Table 3c. Anistropic displacement parameters (e.s.d.´s in parentheses) for K2Mg(SO4)2 · 4H2O at 100 K, for K2Mn(SO4)2 · 4H2O at 110 K, and for K2Fe(SO4)2 · 4H2O at 185K (this order).

|  |  | U11 | U22 | U33 |  | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 0.00950(13) |  | 0.00721(14) |  | 0.00877(13) | 0.00021(9) | 0.00055(10) | 0.00048(9) |
|  | 0.01085(17) |  | 0.00805(16) |  | 0.00994(15) | 0.00007(11) | 0.00074(11) | 0.00052(12) |
|  | 0.01688(14) |  | 0.01196(14) |  | 0.01496(14) | 0.00003(10) | 0.00066(10) | 0.00069(10) |
| K2 | 0.00847(13) |  | 0.00749(13) |  | 0.00841(13) | 0.00027(9) | 0.00073(9) | -0.00017(9) |
|  | 0.00957(17) |  | 0.00874(16) |  | 0.00958(15) | 0.00052(11) | 0.00087(11) | -0.00040(12) |
|  | 0.01434(14) |  | 0.01282(14) |  | 0.01439(14) | 0.00099(10) | 0.00089(10) | -0.00033(9) |
| Me1 | 0.0045(3) |  | 0.0060(3) |  | 0.0065(3) | 0.00001(19) | 0.0004(2) | -0.00004(18) |
|  | 0.00492(16) |  | 0.00598(16) |  | 0.00682(16) | 0.00015(10) | 0.00004(11) | 0.00005(11) |
|  | 0.00715(13) |  | 0.00807(14) |  | 0.00998(14) | 0.00003(8) | 0.00002(9) | 0.00025(8) |
| Me2 | 0.0050(3) |  | 0.0052(3) |  | 0.0056(3) | 0.00005(19) | 0.0004(2) | 0.00004(18) |
|  | 0.00526(16) |  | 0.00578(16) |  | 0.00604(16) | 0.00016(10) | 0.00079(11) | 0.00011(11) |
|  | 0.00667(13) |  | 0.00790(14) |  | 0.00891(13) | 0.00012(8) | 0.00059(9) | 0.00010(7) |
| So | 0.00475(14) |  | 0.00521(15) |  | 0.00490(15) | 0.00015(9) | 0.00042(11) | 0.00014(9) |
|  | 0.00576(18) |  | 0.00620(18) |  | 0.00581(17) | -0.00006(12) | 0.00093(12) | 0.00004(13) |
|  | 0.00845(15) |  | 0.00913(16) |  | 0.00821(15) | 0.00019(9) | 0.00097(11) | 0.00013(9) |
| Sd | 0.00456(14) |  | 0.00463(15) |  | 0.00525(14) | 0.00035(9) | 0.00037(11) | -0.00020(9) |
|  | 0.00556(18) |  | 0.00576(17) |  | 0.00575(17) | 0.00037(12) | 0.00078(12) | -0.00003(13) |
|  | 0.00716(14) |  | 0.00796(15) |  | 0.00866(15) | 0.00059(9) | 0.00077(11) | -0.00034(9) |
| O1A | 0.0101(4) |  | 0.0077(4) |  | 0.0083(4) | 0.0023(3) | 0.0005(3) | 0.0029(3) |
|  | 0.0127(5) |  | 0.0089(5) |  | 0.0093(5) | 0.0024(4) | 0.0015(4) | 0.0042(4) |
|  | 0.0208(5) |  | 0.0133(5) |  | 0.0132(4) | 0.0028(4) | 0.0015(4) | 0.0066(4) |
| O1B | 0.0107(4) |  | 0.0078(4) |  | 0.0096(4) | -0.0023(3) | 0.0010(3) | -0.0029(3) |
|  | 0.0153(6) |  | 0.0081(5) |  | 0.0103(5) | -0.0020(4) | 0.0013(4) | -0.0031(4) |
|  | 0.0234(5) |  | 0.0121(5) |  | 0.0164(5) | -0.0037(4) | 0.0023(4) | -0.0055(4) |
| O2A | 0.0081(4) |  | 0.0083(4) |  | 0.0103(4) | -0.0014(3) | 0.0025(3) | 0.0020(3) |
|  | 0.0089(5) |  | 0.0096(5) |  | 0.0126(5) | -0.0009(4) | 0.0039(4) | 0.0026(4) |
|  | 0.0130(4) |  | 0.0143(5) |  | 0.0183(5) | -0.0022(4) | 0.0048(3) | 0.0033(3) |
| O2B | 0.0107(4) |  | 0.0064(4) |  | 0.0122(4) | 0.0015(3) | 0.0016(3) | -0.0018(3) |
|  | 0.0122(5) |  | 0.0071(5) |  | 0.0138(5) | 0.0015(4) | 0.0022(4) | -0.0028(4) |
|  | 0.0192(5) |  | 0.0097(4) |  | 0.0214(5) | 0.0024(4) | 0.0014(4) | -0.0038(3) |
| O3 | 0.0042(4) |  | 0.0163(5) |  | 0.0141(5) | -0.0009(3) | -0.0005(4) | 0.0001(3) |
|  | 0.0055(5) |  | 0.0225(6) |  | 0.0164(6) | -0.0026(5) | -0.0003(4) | 0.0003(5) |
|  | 0.0073(5) |  | 0.0364(7) |  | 0.0211(6) | -0.0031(4) | -0.0008(4) | 0.0006(4) |
| O4 | 0.0188(5) |  | 0.0099(5) |  | 0.0064(4) | 0.0004(3) | 0.0048(4) | 0.0007(3) |
|  | 0.0223(6) |  | 0.0096(5) |  | 0.0062(5) | 0.0005(4) | 0.0045(4) | 0.0005(4) |
|  | 0.0338(6) |  | 0.0152(5) |  | 0.0091(5) | 0.0007(3) | 0.0066(4) | 0.0018(4) |
| O5 | 0.0043(4) |  | 0.0096(4) |  | 0.0086(4) | 0.0003(3) | 0.0003(3) | 0.0001(3) |
|  | 0.0043(5) |  | 0.0125(6) |  | 0.0103(5) | 0.0007(4) | 0.0007(4) | 0.0000(4) |
|  | 0.0070(4) |  | 0.0170(5) |  | 0.0136(5) | 0.0017(3) | 0.0006(3) | 0.0004(3) |
| O6 | 0.0116(4) |  | 0.0114(4) |  | 0.0063(4) | 0.0018(3) | -0.0011(3) | -0.0006(3) |
|  | 0.0131(6) |  | 0.0123(5) |  | 0.0068(5) | 0.0017(4) | -0.0010(4) | -0.0010(4) |
|  | 0.0192(5) |  | 0.0190(5) |  | 0.0101(4) | 0.0031(4) | -0.0024(4) | -0.0015(4) |
| OW1A | 0.0084(4) |  | 0.0077(4) |  | 0.0073(4) | -0.0004(3) | 0.0003(3) | -0.0020(3) |
|  | 0.0101(5) |  | 0.0097(5) |  | 0.0086(5) | 0.0001(4) | 0.0009(4) | -0.0030(4) |
|  | 0.0145(4) |  | 0.0119(5) |  | 0.0124(4) | -0.0006(4) | 0.0009(4) | -0.0030(3) |
| OW1B | 0.0099(4) |  | 0.0068(4) |  | 0.0075(4) | 0.0003(3) | -0.0001(3) | 0.0018(3) |
|  | 0.0111(6) |  | 0.0085(5) |  | 0.0090(5) | 0.0002(4) | 0.0001(4) | 0.0022(5) |
|  | 0.0161(4) |  | 0.0107(5) |  | 0.0130(5) | 0.0001(4) | -0.0006(4) | 0.0034(4) |
| OW2 | 0.0107(4) |  | 0.0067(5) |  | 0.0177(5) | 0.0004(3) | 0.0071(4) | 0.0006(3) |
|  | 0.0144(6) |  | 0.0073(6) |  | 0.0235(6) | 0.0000(4) | 0.0105(5) | 0.0003(5) |
|  | 0.0195(5) |  | 0.0090(5) |  | 0.0317(6) | 0.0004(4) | 0.0128(5) | 0.0016(4) |
| OW3 | 0.0084(4) |  | 0.0180(5) |  | 0.0073(4) | -0.0002(3) | 0.0020(4) | -0.0025(3) |
|  | 0.0101(6) |  | 0.0220(7) |  | 0.0082(5) | 0.0004(4) | 0.0029(5) | -0.0036(5) |
|  | 0.0148(5) |  | 0.0312(6) |  | 0.0115(5) | -0.0002(4) | 0.0036(4) | -0.0048(4) |

The anistropic displacement parameters are defined as exp[-2π2 Σi=13 Σj=13 Uij ai* aj* hi hj], Beq according to Fischer and Tillmanns (1988).