Item 1a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) for phenakite.

|  | x | y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 2097(1) | 885(1) | 7503(1) | 6(1) |
| O2 | 3335(1) | 3332(1) | 7499(1) | 5(1) |
| O3 | 1223(1) | 2099(1) | 9149(1) | 6(1) |
| O4 | 1222(1) | 2090(1) | 5851(1) | 6(1) |
| Si | 1956(1) | 2116(1) | 7499(1) | 4(1) |
| Be1 | 1942(1) | 2100(1) | 4155(1) | 7(1) |
| Be2 | 1940(1) | 2116(1) | 845(1) | 7(1) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 1b. Bond lengths [Å] for phenakite.

| Si-O1 | 1.6306(3 |
| --- | --- |
| Si-O2 | 1.6281(3) |
| Si-O3 | 1.6340(3) |
| Si-O4 | 1.6307(3) |
| <Si-O> | 1.631 |
| Be1-O1#4 | 1.6419(5) |
| Be1-O2#6 | 1.6424(5) |
| Be1-O4 | 1.6588(5) |
| Be1-O4#1 | 1.6369(5) |
| <Be1-O> | 1.645 |
| Be2-O1#4 | 1.6319(5) |
| Be2-O2#7 | 1.6411(5) |
| Be2-O3#1 | 1.6540(5) |
| Be2-O3#8 | 1.6558(5) |
| <Be2-O> | 1.646 |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 y,-x+y,-z+1	#2 -x+y+1/3,-x+2/3,z+2/3

#3 -y+2/3,x-y+1/3,z+1/3	#4 x-y,x,-z+1

#5 x,y,z+1	#6 -x+y+1/3,-x+2/3,z-1/3

#7 -y+2/3,x-y+1/3,z-2/3	#8 x,y,z-1

Item 1c.	Selected angles [°] for phenakite.

| Si-O1-Be2#1 | 123.31(2) | O3-Si-Be2#5 | 33.200(12) |
| --- | --- | --- | --- |
| Si-O1-Be1#1 | 123.32(2) | O4-Si-Be2#5 | 146.116(12) |
| Be2#1-O1-Be1#1 | 113.12(3) | Be1-Si-Be2#5 | 179.327(12) |
| Si-O2-Be2#2 | 120.351(18) | O1#4-Be1-O2#6 | 109.29(3) |
| Si-O2-Be1#3 | 120.291(18) | O1#4-Be1-O4 | 113.94(3) |
| Be2#2-O2-Be1#3 | 119.36(2) | O1#4-Be1-O4#1 | 108.51(3) |
| Si-O3-Be2#4 | 123.67(2) | O2#6-Be1-O4 | 108.44(3) |
| Si-O3-Be2#5 | 114.09(2) | O2#6-Be1-O4#1 | 108.47(2) |
| Be2#4-O3-Be2#5 | 121.983(19) | O4#1-Be1-O4 | 108.06(3) |
| Si-O4-Be1#4 | 123.58(2) | O1#4-Be1-Si | 146.60(2) |
| Si-O4-Be1 | 114.03(2) | O2#6-Be1-Si | 89.32(2) |
| Be1#4-O4-Be1 | 122.182(19) | O4#1-Be1-Si | 90.381(19) |
| O1-Si-O2 | 108.439(11) | O4-Be1-Si | 32.667(12) |
| O1-Si-O3 | 108.047(12) | O1#4-Be2-O2#7 | 110.05(3) |
| O1-Si-O4 | 107.819(12) | O1#4-Be2-O3#1 | 108.00(3) |
| O2-Si-O3 | 109.639(13) | O1#4-Be2-O3#8 | 114.39(3) |
| O2-Si-O4 | 109.854(13) | O2#7-Be2-O3#1 | 107.48(2) |
| O3-Si-O4 | 112.917(15) | O2#7-Be2-O3#8 | 108.77(3) |
| O1-Si-Be1 | 89.893(11) | O3#1-Be2-O3#8 | 107.91(3) |
| O2-Si-Be1 | 90.372(12) | O1#4-Be2-Si#8 | 147.10(2) |
| O3-Si-Be1 | 146.219(12) | O2#7-Be2-Si#8 | 89.40(2) |
| O4-Si-Be1 | 33.303(12) | O3#1-Be2-Si#8 | 89.946(18) |
| O1-Si-Be2#5 | 90.149(11) | O3#8-Be2-Si#8 | 32.708(12) |
| O2-Si-Be2#5 | 90.252(13) |  |  |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 y,-x+y,-z+1	#2 -x+y+1/3,-x+2/3,z+2/3

#3 -y+2/3,x-y+1/3,z+1/3	#4 x-y,x,-z+1

#5 x,y,z+1	#6 -x+y+1/3,-x+2/3,z-1/3

#7 -y+2/3,x-y+1/3,z-2/3	#8 x,y,z-1

Item 1d. Anisotropic displacement parameters (Å2 x 103) for phenakite.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 8(1) | 5(1) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |
| O2 | 4(1) | 5(1) | 7(1) | 0(1) | 0(1) | 2(1) |
| O3 | 5(1) | 8(1) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |
| O4 | 5(1) | 8(1) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |
| Si | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 0(1) | 0(1) | 2(1) |
| Be1 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |
| Be2 | 7(1) | 7(1) | 6(1) | 0(1) | 0(1) | 4(1) |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:      -2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 2a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) for hambergite.

|  | x | y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 376(1) | 1878(1) | 6190(1) | 7(1) |
| O2 | 1012(1) | 1030(1) | 823(1) | 7(1) |
| O3 | 1868(1) | 345(1) | 6170(1) | 8(1) |
| O4 | 3398(1) | 1728(1) | 2957(1) | 9(1) |
| T1 | 24(1) | 1887(1) | 2600(1) | 7(1) |
| T2 | 2373(1) | 675(1) | 2769(1) | 7(1) |
| B | 1061(1) | 1070(1) | 7730(1) | 6(1) |
| H | 3124(14) | 2184(11) | 4460(3) | 10(4) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 2b. Bond lengths [Å] and angles [°] for hambergite HS-102984 N.1.

| B-O1 | 1.3734(6) |
| --- | --- |
| B-O2 | 1.3731(7) |
| B-O3 | 1.3723(7) |
| T1-O1 | 1.629(1) |
| T1-O1 | 1.668(1) |
| T1-O2 | 1.627(1) |
| T1-O4 | 1.618(1) |
| <T1-O> | 1.635 |
| Vol(Å3) | 2.23 |
| TAV | 14.608 |
| TQE | 1.0036 |
| T2-O2 | 1.642(1) |
| T2-O2 | 1.637(1) |
| T2-O3 | 1.613(1) |
| T2-O4 | 1.631(1) |
| <T2-O> | 1.6310 |
| Vol(Å3) | 2.23 |
| TAV | 1.343 |
| TQE | 1.0003 |
| O4-O4#3 | 2.9095(8) |
| O4-H | 0.908(14) |
| O4-H | 2.059(1) |
| T1#2-O4-T2 | 133.52(4) |
| T1#2-O4-O4#3 | 92.22(3) |
| T2-O4-O4#3 | 123.31(3) |
| T1#2-O4-O4#4 | 78.82(3) |
| T2-O4-O4#4 | 118.12(3) |
| O4#3-O4-O4#4 | 99.29(3) |
| T1#2-O4-H | 109.1(9) |
| T2-O4-H | 109.9(9) |
| O4#3-O4-H | 17.1(9) |
| O4#4-O4-H | 99.3(8) |
| O3-B-O2#6 | 120.05(4) |
| O3-B-O1 | 119.49(5) |
| O2#6-B-O1 | 120.33(4) |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x,y,z-1	#2 x+1/2,y,-z+1/2

#3 x,-y+1/2,z+1/2	#4 x,-y+1/2,z-1/2

#5 x-1/2,y,-z+1/2	 #6 x,y,z+1

Item 2c. Anisotropic displacement parameters (Å2 x 103) for hambergite HS-102984 N.1.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 10(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | -1(1) | 2(1) |
| O2 | 8(1) | 8(1) | 4(1) | 0(1) | 0(1) | 2(1) |
| O3 | 10(1) | 8(1) | 5(1) | 1(1) | 1(1) | 4(1) |
| O4 | 8(1) | 10(1) | 10(1) | -2(1) | 1(1) | -2(1) |
| T1 | 8(1) | 7(1) | 6(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| T2 | 8(1) | 7(1) | 6(1) | 0(1) | 0(1) | 1(1) |
| B | 7(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 1(1) |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:      -2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 3a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) for kornerupine HS-112233.

|  | x | y | Z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 2240(1) | 454(1) | 2500 | 7(1) |
| O2 | 4034(1) | 476(1) | 2500 | 6(1) |
| O3 | 4008(1) | 2356(1) | 2500 | 10(1) |
| O4 | 1377(1) | 994(1) | -501(1) | 9(1) |
| O5 | 2288(1) | 2370(1) | 2500 | 11(1) |
| O6 | 3164(1) | 956(1) | -486(1) | 8(1) |
| O7 | 777(1) | 2878(1) | 2500 | 9(1) |
| O8 | 5000 | 885(1) | -617(1) | 7(1) |
| O9 | 0 | 1133(1) | 7500 | 14(1) |
| O10 | 0 | 889(1) | 2500 | 13(1) |
| T1 | 4014(1) | 3529(1) | 2500 | 5(1) |
| T2 | 1744(1) | 3347(1) | 2500 | 5(1) |
| T3 | 0 | 3471(1) | 2500 | 7(1) |
| M1 | 1202(1) | 1429(1) | 2500 | 9(1) |
| M2 | 5000 | 1470(1) | 2500 | 8(1) |
| M3 | 2155(1) | 0 | 0 | 6(1) |
| M4 | 3126(1) | 1423(1) | 2500 | 8(1) |
| M5 | 4092(1) | 0 | 0 | 4(1) |
| X | 0 | 0 | 0 | 20(1) |
| H10 | 0 | 486 | 1519 | 70(20) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 3b. Bond lengths [Å] of kornerupine HS-112233.

| T1-O3 | 1.6115(11) |
| --- | --- |
| T1-O4#2 [x2] | 1.6158(7) |
| T1-O9#5 | 1.6381(6) |
| <T1-O> | 1.620 |
| T2-O5 | 1.5973(10) |
| T2-O6#2 [x2] | 1.6613(7) |
| T2-O7 | 1.6692(10) |
| <T2-O> | 1.647 |
| T3-O7#8 [x2] | 1.4823(12) |
| T3-O8#9 [x2] | 1.5408(11) |
| <T3-O> | 1.512 |
| M1-O1 | 2.1283(10) |
| M1-O4#1 [x2] | 2.1154(7) |
| M1-O5 | 2.1603(11) |
| M1-O7 | 2.1028(11) |
| M1-O10 | 2.0532(7) |
| <M1-O> | 2.113 |
| M2-O2#10 [x2] | 2.0576(10) |
| M2-O3#10 [x2] | 1.9950(10) |
| M2-O8#1 [x2] | 2.2371(10) |
| <M2-O> | 2.097 |
| M3-O1#11 [x2] | 1.7924(4) |
| M3-O4#11 [x2] | 1.8753(7) |
| M3-O6#11 [x2] | 2.1005(7) |
| <M3-O> | 1.923 |
| M4-O1 | 1.9411(10) |
| M4-O2 | 1.9456(10) |
| M4-O3 | 1.9015(11) |
| M4-O5 | 1.8649(10) |
| M4-O6#1 [x2] | 2.1020(8) |
| <M4-O> | 1.976 |
| M5-O2#11 [x2] | 1.8003(4) |
| M5-O6#11 [x2] | 2.0055(7) |
| M5-O8#3 [x2] | 1.9345(7) |
| <M5-O> | 1.913 |
| X-O4 [x4] | 2.6054(8) |
| X-O10#12 [x2] | 2.0727(8) |
| X-O9#13 [x2] | 2.2867(9) |
| <X-O> | 2.393 |
| O9-H(10)#6 | 2.3197(13) |
| O9-H(10)#1 | 2.8354(5) |
| O4-H(10)#8 | 2.6700(7) |
| O10-H(10) | 0.8592(8) |
| Symmetry transformations used to generate equivalent atoms: |  |
| #1 x,y,-z+1/2 | #2 -x+1/2,-y+1/2,-z |
| #3 -x+1,-y,-z | #4 x-1/2,-y+1/2,-z+1 |
| #5 -x+1/2,-y+1/2,-z+1 | #6 -x,-y,z+1/2 |
| #7 x,y,z+1 | #8 -x,y,z |
| #9 -x+1/2,-y+1/2,z+1/2 | #10 -x+1,y,z |
| #11 x,-y,-z | #12 -x,-y,-z |
| #13 x,y,z-1 | #14 -x,-y,-z+1 |

Item 3c. Selected angles [°] of kornerupine HS-112233.

| M3#1-O1-M1 | 99.24(3) | X#6-O9-H10#6 | 30.63(2) | O1#11-M3-O1 | 171.37(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-O1-M3#1 | 138.25(5) | X#6-O9-H10#7 | 118.81(5) | O1-M3-O4#11 | 97.83(3) |
| M3-O1-M4 | 107.08(3) | M1-O10-M1#8 | 137.65(7) | O1-M3-O4 | 87.90(4) |
| M4-O1-M1 | 97.73(4) | M1-O10-X | 102.29(2) | O1#11-M3-O6 | 90.87(4) |
| M4-O2-M2 | 96.44(5) | H10-O10-M1#8 | 103.45(1) | O1-M3-O6 | 82.51(3) |
| M5-O2-M2 | 101.68(3) | H10-O10-X#6 | 102.29(1) | O4#11-M3-O4 | 97.14(5) |
| M5-O2-M4 | 106.34(3) | H10-O10-X | 4.01(4) | O4#11-M3-O6 | 171.53(3) |
| M5-O2-M5#1 | 136.94(6) | X-O10-X#6 | 107.80(6) | O4-M3-O6 | 91.32(3) |
| T1-O3-M2 | 127.26(6) | O3-T1-O4#2 | 113.78(3) | O6-M3-O6#11 | 80.21(4) |
| T1-O3-M4 | 132.71(5) | O3-T1-O9#5 | 106.80(6) | O1-M4-O2 | 94.72(5) |
| M4-O3-M2 | 100.03(5) | O4#2-T1-O4#9 | 111.97(5) | O1-M4-O6 | 79.10(2) |
| T1#2-O4-M3 | 134.30(4) | O4#2-T1-O9#5 | 104.75(4) | O2-M4-O6 | 76.98(2) |
| T1#2-O4-M1 | 128.49(4) | O5-T2-O6#2 | 115.88(3) | O3-M4-O1 | 179.07(4) |
| T1#2-O4-X | 89.71(3) | O5-T2-O7 | 100.17(5) | O3-M4-O2 | 84.35(4) |
| M1-O4-X | 85.10(2) | O6#2-T2-O6#9 | 108.57(5) | O3-M4-O6 | 100.67(2) |
| M3-O4-M1 | 97.06(3) | O6#9-T2-O7 | 107.73(3) | O5-M4-O1 | 87.51(4) |
| M3-O4-X | 98.77(3) | O7#8-T3-O7 | 113.35(11) | O5-M4-O2 | 177.77(4) |
| T2-O5-M1 | 93.92(5) | O7-T3-O8#2 | 108.39(2) | O5-M4-O3 | 93.42(5) |
| T2-O5-M4 | 167.06(6) | O8#2-T3-O8#9 | 109.92(10) | O5-M4-O6 | 103.48(2) |
| M4-O5-M1 | 99.02(5) | O1-M1-O5 | 75.74(4) | O6-M4-O6#1 | 144.27(4) |
| T2#2-O6-M5 | 116.37(4) | O4-M1-O1 | 73.74(2) | O2-M5-O2#11 | 174.08(6) |
| T2#2-O6-M3 | 123.69(4) | O4-M1-O4#1 | 143.69(4) | O2-M5-O6 | 82.83(4) |
| T2#2-O6-M4 | 126.80(4) | O4-M1-O5 | 93.63(2) | O2-M5-O6#11 | 92.79(4) |
| M3-O6-M4 | 91.25(3) | O7-M1-O1 | 147.72(4) | O2-M5-O8 | 90.51(4) |
| M5-O6-M4 | 93.79(3) | O7-M1-O4 | 108.04(2) | O2-M5-O8#3 | 93.92(4) |
| M5-O6-M3 | 97.46(3) | O7-M1-O5 | 71.98(4) | O6-M5-O6#11 | 84.86(4) |
| T2-O7-M1 | 93.92(5) | O10-M1-O1 | 119.86(5) | O8-M5-O6 | 96.04(3) |
| T3-O7-T2 | 123.99(8) | O10-M1-O4 | 91.20(2) | O8-M5-O6#11 | 176.67(3) |
| T3-O7-M1 | 142.08(7) | O10-M1-O5 | 164.40(5) | O8-M5-O8#3 | 83.23(4) |
| T3#2-O8-M2 | 123.92(6) | O10-M1-O7 | 92.42(5) | O9#14-X-O4 | 116.82(2) |
| T3#2-O8-M5 | 122.41(4) | O2-M2-O2#10 | 96.84(6) | O9#13-X-O4 | 63.18(2) |
| M5-O8-M5#3 | 96.77(4) | O2-M2-O8 | 76.21(2) | O10-X-O4 | 78.18(2) |
| M5-O8-M2 | 91.51(3) | O3-M2-O2 | 79.18(4) | O10#12-X-O4 | 101.82(2) |
| T1#4-O9-T1#5 | 147.09(9) | O3-M2-O2#10 | 176.02(4) | O10-X-O9#13 | 100.99(4) |
| T1#5-O9-X#7 | 101.14(3) | O3#10-M2-O3 | 104.80(6) | O10-X-O9#14 | 79.01(4) |
| T1#5-O9-H10#1 | 95.10(1) | O3-M2-O8 | 102.65(2) |  |  |
| X#6-O9-X#7 | 94.18(5) | O8-M2-O8#1 | 137.92(5) |  |  |
| Symmetry transformations used to generate equivalent atoms |  |  |  |  |  |

#1 x,y,-z+1/2	#2 -x+1/2,-y+1/2,-z	#3 -x+1,-y,-z	#4 x-1/2,-y+1/2,-z+1

#5 -x+1/2,-y+1/2,-z+1	#6 -x,-y,z+1/2	#7 x,y,z+1	#8 -x,y,z

#9 -x+1/2,-y+1/2,z+1/2	#10 -x+1,y,z	#11 x,-y,-z	#12 -x,-y,-z

#13 x,y,z-1	#14 -x,-y,-z+1

Item 3d. Anisotropic displacement (Å2 x 103) of kornerupine HS-112233.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 8(1) | 6(1) | 6(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| O2 | 7(1) | 7(1) | 6(1) | 0 | 0 | -1(1) |
| O3 | 11(1) | 7(1) | 13(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| O4 | 10(1) | 10(1) | 7(1) | 1(1) | -1(1) | 5(1) |
| O5 | 12(1) | 9(1) | 12(1) | 0 | 0 | -1(1) |
| O6 | 6(1) | 9(1) | 9(1) | 1(1) | 0(1) | 0(1) |
| O7 | 8(1) | 10(1) | 10(1) | 0 | 0 | -3(1) |
| O8 | 5(1) | 6(1) | 10(1) | 1(1) | 0 | 0 |
| O9 | 5(1) | 13(1) | 25(1) | 0 | 0 | 0 |
| O10 | 9(1) | 13(1) | 16(1) | 0 | 0 | 0 |
| T1 | 5(1) | 5(1) | 6(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| T2 | 7(1) | 4(1) | 4(1) | 0 | 0 | -1(1) |
| T3 | 5(1) | 9(1) | 7(1) | 0 | 0 | 0 |
| M1 | 9(1) | 8(1) | 10(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| M2 | 4(1) | 5(1) | 14(1) | 0 | 0 | 0 |
| M3 | 6(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | 0 | 0 |
| M4 | 5(1) | 6(1) | 11(1) | 0 | 0 | 0(1) |
| M5 | 4(1) | 5(1) | 5(1) | -1(1) | 0 | 0 |
| X | 44(1) | 8(1) | 8(1) | -1(1) | 0 | 0 |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form: -2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 4a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) of danburite HS-115059 N.1.

|  | x | Y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 1929(1) | 680(1) | -34(1) | 8(1) |
| O2 | 1264(1) | 3650(1) | -424(1) | 7(1) |
| O3 | 3997(1) | 3135(1) | 783(1) | 7(1) |
| O4 | 5135(1) | 6639(1) | 2500 | 8(1) |
| O5 | 1840(1) | 4283(1) | 2500 | 8(1) |
| T1 | 2590(1) | 4192(1) | 4206(1) | 6(1) |
| T2 | 533(1) | 1925(1) | -558(1) | 5(1) |
| Ca | 3855(1) | 765(1) | 2500 | 8(1) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 4b. Bond lengths [Å] of danburite HS-115059 N.1.

| T1-O1#3 | 1.4815(6) |
| --- | --- |
| T1-O2#2 | 1.5003(6) |
| T1-O3#2 | 1.4624(6) |
| T1-O5 | 1.4531(6) |
| <T1-O> | 1.474 |
| T2-O1 | 1.6173(4) |
| T2-O2 | 1.6249(4) |
| T2-O3#4 | 1.6141(4) |
| T2-O4#1 | 1.6150(3) |
| <T2-O> | 1.618 |
| Ca-O1 [x2] | 2.4992(5) |
| Ca-O2#6 [x2] | 2.4542(5) |
| Ca-O3#2 [x2] | 2.4674(5) |
| Ca-O5#5 | 2.4013(7) |
| <Ca-O> | 2.463 |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x+1/2,y-1/2,z-1/2;	#2 x,y,-z+1/2

#3 -x+1/2,y+1/2,z+1/2;	#4 x-1/2,-y+1/2,z

#5 x+1/2,-y+1/2,-z+1/2;	#6 -x+1/2,y-1/2,-z

Item 4c. Selected angles [°] of danburite HS-115059 N.1.

| T1#1-O1-T2 | 132.49(3) | O5-T1-O3#2 | 111.20(4) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1#1-O1-Ca | 100.13(3) | O5-T1-Ca#7 | 124.20(3) |
| T2-O1-Ca | 127.35(2) | O5-T1-Ca#4 | 41.75(2) |
| T1#2-O2-T2 | 126.29(3) | Ca#7-T1-Ca#4 | 88.970(15) |
| T1#2-O2-Ca#3 | 101.51(3) | O1-T2-O2 | 111.11(2) |
| T1#2-O2-Ca#4 | 86.12(3) | O1-T2-Ca#4 | 120.271(17) |
| T2-O2-Ca#3 | 130.28(2) | O2-T2-Ca#4 | 62.921(16) |
| T2-O2-Ca#4 | 88.477(16) | O3#8-T2-O1 | 110.40(2) |
| Ca#3-O2-Ca#4 | 109.656(15) | O3#8-T2-O2 | 105.45(2) |
| T1#2-O3-T2#5 | 128.08(3) | O3#8-T2-O4#1 | 109.74(3) |
| T1#2-O3-Ca | 119.61(3) | O3#8-T2-Ca#4 | 42.858(14) |
| T2#5-O3-Ca | 110.722(18) | O4#1-T2-O1 | 111.07(3) |
| T2#6-O4-T2#7 | 136.90(4) | O4#1-T2-O2 | 108.91(2) |
| T1-O5-T1#2 | 130.43(5) | O4#1-T2-Ca#4 | 127.47(2) |
| T1-O5-Ca#4 | 114.49(3) | O2#10-Ca-O1 | 55.953(13) |
| O1#7-T1-O2#2 | 102.41(4) | O2#11-Ca-O1 | 117.795(15) |
| O1#7-T1-Ca#7 | 52.02(2) | O2#10-Ca-O2#11 | 81.73(2) |
| O1#7-T1-Ca#4 | 112.85(3) | O2#10-Ca-O3#2 | 171.689(12) |
| O2#2-T1-Ca#4 | 66.74(2) | O2#11-Ca-O3#2 | 106.577(17) |
| O2#2-T1-Ca#7 | 50.39(2) | O3#2-Ca-O1 | 118.415(13) |
| O3#2-T1-O1#7 | 110.69(4) | O3-Ca-O1 | 68.400(14) |
| O3#2-T1-O2#2 | 110.23(4) | O3#2-Ca-O3 | 65.11(2) |
| O3#2-T1-Ca#7 | 124.27(3) | O5#9-Ca-O1 | 128.257(11) |
| O3#2-T1-Ca#4 | 135.90(3) | O5#9-Ca-O2#10 | 91.480(13) |
| O5-T1-O1#7 | 114.86(4) | O5#9-Ca-O3#2 | 88.190(14) |
| O5-T1-O2#2 | 106.98(4) |  |  |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 -x+1/2,y-1/2,z-1/2	#2 x,y,-z+1/2	#3 -x+1/2,y+1/2,z-1/2;

#4 x-1/2,-y+1/2,-z+1/2	#5 x+1/2,-y+1/2,z	#6 -x+1/2,y+1/2,-z

#7 -x+1/2,y+1/2,z+1/2	#8 x-1/2,-y+1/2,z	#9 x+1/2,-y+1/2,-z+1/2;

#10 -x+1/2,y-1/2,-z	#11 -x+1/2,y-1/2,z+1/2

Item 4d. Anisotropic displacement (Å2 x 103) of danburite HS-115059 N.1.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 8(1) | 6(1) | 10(1) | -1(1) | -2(1) | 2(1) |
| O2 | 7(1) | 5(1) | 8(1) | 0(1) | -2(1) | -2(1) |
| O3 | 6(1) | 8(1) | 7(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| O4 | 9(1) | 11(1) | 4(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| O5 | 6(1) | 13(1) | 5(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| T1 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| T2 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| Ca | 8(1) | 7(1) | 8(1) | 0 | 0 | 0(1) |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:

-2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 5a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) of axinite.

|  | x | y | Z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 555(1) | 6031(1) | 1903(1) | 8(1) |
| O2 | 2328(1) | 3387(1) | 966(1) | 11(1) |
| O3 | 4198(1) | 4871(1) | 3129(1) | 8(1) |
| O4 | 1365(1) | 3729(1) | 3707(1) | 12(1) |
| O5 | 217(1) | 2425(1) | 5636(1) | 8(1) |
| O6 | 3263(1) | 3797(1) | 6458(1) | 8(1) |
| O7 | 3805(1) | 1276(1) | 4959(1) | 7(1) |
| O8 | 5368(1) | 3436(1) | 8772(1) | 8(1) |
| O9 | 8765(1) | 1544(1) | 9339(1) | 7(1) |
| O10 | 7691(1) | 3661(1) | 1389(1) | 11(1) |
| O11 | 6040(1) | 1344(1) | 870(1) | 11(1) |
| O12 | 4364(1) | 9816(1) | 2439(1) | 7(1) |
| O13 | 7207(1) | 996(1) | 3842(1) | 8(1) |
| O14 | 7936(1) | 8735(1) | 1777(1) | 8(1) |
| O15 | 3257(1) | 7463(1) | 3549(1) | 6(1) |
| O16 | 969(1) | 9960(1) | 3226(1) | 8(1) |
| Si1 | 2120(1) | 4501(1) | 2350(1) | 6(1) |
| Si2 | 2191(1) | 2749(1) | 5236(1) | 5(1) |
| Si3 | 6994(1) | 2557(1) | 115(1) | 6(1) |
| Si4 | 6414(1) | 190(1) | 2302(1) | 6(1) |
| B | 4616(2) | 6347(1) | 2863(1) | 6(1) |
| Al1 | 527(1) | 8009(1) | 2540(1) | 6(1) |
| Al2 | 318(1) | 9363(1) | 4211(1) | 6(1) |
| Fe | 7684(1) | 5907(1) | 1123(1) | 10(1) |
| Ca1 | 7462(1) | 3479(1) | 3952(1) | 9(1) |
| Ca2 | 1828(1) | 1007(1) | 841(1) | 10(1) |
| X | 0 | 0 | 5000 | 17(12) |
| H | 9900(30) | 9650(30) | 6380(30) | 0(6) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 5b. Selected bond lengths [Å] of axinite.

| Si1-O1 | 1.6165(9) | Al2-O7#7 | 1.9070(9) |
| --- | --- | --- | --- |
| Si1-O2 | 1.5864(9) | Al2-O7#4 | 1.9247(9) |
| Si1-O3 | 1.6537(8) | Al2-O12 | 1.8678(8) |
| Si1-O4 | 1.6387(9) | Al2-O13#4 | 1.9476(9) |
| <Si1-O> | 1.624 | Al2-O15 | 1.8679(9) |
| Si2-O4 | 1.6302(9) | Al2-O16 | 1.8830(9) |
| Si2-O5 | 1.5985(8) | <Al2-O> | 1.900 |
| Si2-O6 | 1.6549(8) | Fe-O1#8 | 2.1031(9) |
| Si2-O7 | 1.6139(8) | Fe-O2#2 | 2.0002(9) |
| <Si2-O> | 1.624 | Fe-O6#4 | 2.3522(9) |
| Si3-O8#9 | 1.6454(9) | Fe-O8#4 | 2.1512(9) |
| Si3-O9#9 | 1.6285(8) | Fe-O10 | 2.0867(10) |
| Si3-O10 | 1.6034(9) | Fe-O14 | 2.6894(10) |
| Si3-O11 | 1.6397(9) | <Fe-O> | 2.230 |
| <Si3-O> | 1.629 | Ca1-O3 | 2.4299(9) |
| Si4-O11 | 1.6463(9) | Ca1-O5#8 | 2.3493(9) |
| Si4-O12#5 | 1.6023(8) | Ca1-O6#4 | 2.4745(9) |
| Si4-O13 | 1.6353(8) | Ca1-O10 | 2.3399(9) |
| Si4-O14#5 | 1.6329(9) | Ca1-O13 | 2.3299(9) |
| <Si4-O> | 1.629 | Ca1-O15#4 | 2.5851(9) |
| B-O3 | 1.4869(13) | <Ca1-O> | 2.418 |
| B-O6#4 | 1.5326(13) | Ca2-O2 | 2.2921(10) |
| B-O8#4 | 1.4876(13) | Ca2-O9#10 | 2.3655(9) |
| B-O15 | 1.4386(13) | Ca2-O9#6 | 2.4725(9) |
| <B-O> | 1.486 | Ca2-O12#5 | 2.2452(9) |
| Al1-O1 | 1.8870(9) | Ca2-O14#2 | 2.3988(9) |
| Al1-O5#3 | 1.8700(8) | Ca2-O16#5 | 2.5781(9) |
| Al1-O9#4 | 1.9084(8) | <Ca2-O> | 2.392 |
| Al1-O14#1 | 1.8661(9) | X-O5 [x2] | 2.3183(9) |
| Al1-O15 | 1.9974(9) | X#8-O13 [x2] | 2.1410(9) |
| Al1-O16 | 1.9559(9) | X#7-O16 [x2] | 1.8188(8) |
| <Al1-O> | 1.914 | <X-O> | 2.063 |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1   x-1,y,z	#2 -x+1,-y+1,-z	#3 -x,-y+1,-z+1

#4  -x+1,-y+1,-z+1	#5  x,y-1,z	#6 -x+1,-y,-z+1

#7   x,y+1,z	#8  x+1,y,z	#9  x,y,z-1

#10 x-1,y,z-1

Item 5c. Selected angles [°] of axinite.

| O1-Si1-O3 | 110.19(4) | O9#4-Al1-O15 | 93.80(4) | O5#11-Ca1-O15#4 | 65.35(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1-Si1-O4 | 107.04(5) | O9#4-Al1-O16 | 86.73(4) | O6#4-Ca1-O15#4 | 117.61(3) |
| O2-Si1-O1 | 111.98(5) | O14#1-Al1-O1 | 94.76(4) | O10-Ca1-O3 | 81.52(3) |
| O2-Si1-O3 | 113.23(5) | O14#1-Al1-O5#3 | 89.60(4) | O10-Ca1-O5#11 | 119.90(3) |
| O2-Si1-O4 | 109.57(5) | O14#1-Al1-O9#4 | 89.31(4) | O10-Ca1-O6#4 | 77.27(3) |
| O4-Si1-O3 | 104.38(4) | O14#1-Al1-O15 | 172.29(4) | O10-Ca1-O15#4 | 161.06(3) |
| O4-Si2-O6 | 107.40(5) | O14#1-Al1-O16 | 94.35(4) | O13-Ca1-O3 | 104.37(3) |
| O5-Si2-O4 | 99.60(4) | O16-Al1-O15 | 78.81(4) | O13-Ca1-O5#11 | 80.25(3) |
| O5-Si2-O6 | 115.82(4) | O7#10-Al2-O7#4 | 84.65(4) | O13-Ca1-O6#4 | 161.69(3) |
| O5-Si2-O7 | 114.50(4) | O7#10-Al2-O13#4 | 87.33(4) | O13-Ca1-O10 | 95.28(3) |
| O7-Si2-O4 | 112.51(5) | O7#4-Al2-O13#4 | 89.30(4) | O13-Ca1-O6#4 | 161.69(3) |
| O7-Si2-O6 | 106.81(4) | O12-Al2-O7#10 | 88.11(4) | O13-Ca1-O15#4 | 66.92(3) |
| O9#12-Si3-O8#12 | 108.39(4) | O12-Al2-O7#4 | 87.42(4) | O13-Ca1-O15#4 | 66.92(3) |
| O9#12-Si3-O11 | 104.36(5) | O12-Al2-O13#4 | 174.61(4) | O10-Ca1-O15#4 | 161.06(3) |
| O10-Si3-O9#12 | 113.12(5) | O12-Al2-O15 | 93.66(4) | O2-Ca2-O9#13 | 97.20(3) |
| O10-Si3-O11 | 109.94(5) | O12-Al2-O16 | 87.85(4) | O2-Ca2-O9#8 | 178.82(3) |
| O10-Si3-O8#12 | 112.80(5) | O15-Al2-O7#10 | 177.94(4) | O2-Ca2-O14#2 | 82.72(3) |
| O11-Si3-O8#12 | 107.76(5) | O15-Al2-O7#4 | 94.37(4) | O2-Ca2-O16#5 | 117.29(3) |
| O12#5-Si4-O11 | 106.16(4) | O15-Al2-O13#4 | 90.84(4) | O9#13-Ca2-O9#8 | 81.67(3) |
| O12#5-Si4-O13 | 110.40(4) | O15-Al2-O16 | 84.00(4) | O9#13-Ca2-O14#2 | 67.67(3) |
| O12#5-Si4-O14#5 | 111.63(4) | O16-Al2-O7#10 | 97.13(4) | O9#13-Ca2-O16#5 | 100.70(3) |
| O13-Si4-O11 | 109.72(5) | O16-Al2-O7#4 | 174.88(4) | O9#8-Ca2-O16#5 | 63.35(3) |
| O14#5-Si4-O11 | 103.63(5) | O16-Al2-O13#4 | 95.56(4) | O12#5-Ca2-O2 | 101.18(3) |
| O14#5-Si4-O13 | 114.74(4) | O1#11-Fe-O6#4 | 93.75(3) | O12#5-Ca2-O9#13 | 160.47(3) |
| O3-B-O6#4 | 104.59(8) | O1#11-Fe-O8#4 | 151.31(3) | O12#5-Ca2-O9#8 | 79.98(3) |
| O3-B-O8#4 | 110.31(8) | O2#2-Fe-O1#11 | 95.67(4) | O12#5-Ca2-O14#2 | 121.10(3) |
| O8#4-B-O6#4 | 103.45(8) | O2#2-Fe-O6#4 | 152.69(3) | O12#5-Ca2-O16#5 | 64.86(3) |
| O15-B-O3 | 107.83(8) | O2#2-Fe-O8#4 | 98.35(4) | O14#2-Ca2-O9#8 | 96.51(3) |
| O15-B-O6#4 | 115.08(8) | O2#2-Fe-O10 | 117.28(4) | O14#2-Ca2-O16#5 | 158.70(3) |
| O15-B-O8#4 | 115.05(8) | O8#4-Fe-O6#4 | 63.36(3) | O13#8-X-O5 | 95.00(3) |
| O1-Al1-O9#4 | 90.36(4) | O10-Fe-O1#11 | 103.45(4) | O13#1-X-O5 | 85.00(3) |
| O1-Al1-O15 | 92.27(4) | O10-Fe-O6#4 | 85.09(3) | O13#8-X-O13#1 | 180.0 |
| O1-Al1-O16 | 170.40(4) | O10-Fe-O8#4 | 92.14(4) | O16#3-X-O5 | 83.90(3) |
| O5#3-Al1-O1 | 89.45(4) | O3-Ca1-O6#4 | 58.29(3) | O16#5-X-O5 | 96.10(3) |
| O5#3-Al1-O9#4 | 178.88(4) | O3-Ca1-O15#4 | 96.21(3) | O16#3-X-O13#8 | 88.83(3) |
| O5#3-Al1-O15 | 87.31(4) | O5#11-Ca1-O3 | 157.95(3) | O16#5-X-O13#8 | 91.17(3) |
| O5#3-Al1-O16 | 93.64(4) | O5#11-Ca1-O6#4 | 118.00(3) | O16#3-X-O16#5 | 180.0 |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x-1,y,z	#2 -x+1,-y+1,-z	#3 -x,-y+1,-z+1	#4 -x+1,-y+1,-z+1

#5 x,y-1,z	#6 x,y,z+1	#7 x+1,y,z+1	#8 -x+1,-y,-z+1

#9 -x+1,-y,-z	#10 x,y+1,z	#11 x+1,y,z	#12 x,y,z-1

#13 x-1,y,z-1	#14 -x,-y,-z+1

Item 5d. Anisotropic displacement (Å2 x 103) of axinite.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 8(1) | 7(1) | 10(1) | 0(1) | 0(1) | -1(1) |
| O2 | 13(1) | 9(1) | 10(1) | -3(1) | 2(1) | -2(1) |
| O3 | 7(1) | 7(1) | 11(1) | 1(1) | -1(1) | -3(1) |
| O4 | 11(1) | 16(1) | 10(1) | 7(1) | -1(1) | -4(1) |
| O5 | 6(1) | 11(1) | 7(1) | 1(1) | 2(1) | -3(1) |
| O6 | 6(1) | 8(1) | 9(1) | -2(1) | 0(1) | -2(1) |
| O7 | 6(1) | 6(1) | 8(1) | -1(1) | 1(1) | -1(1) |
| O8 | 8(1) | 10(1) | 5(1) | 2(1) | 1(1) | 0(1) |
| O9 | 7(1) | 8(1) | 7(1) | -1(1) | 2(1) | 0(1) |
| O10 | 13(1) | 12(1) | 8(1) | -2(1) | 1(1) | -3(1) |
| O11 | 12(1) | 12(1) | 9(1) | 4(1) | 1(1) | -4(1) |
| O12 | 7(1) | 10(1) | 7(1) | 0(1) | 1(1) | -3(1) |
| O13 | 8(1) | 9(1) | 6(1) | -1(1) | 1(1) | -4(1) |
| O14 | 7(1) | 9(1) | 8(1) | -1(1) | 1(1) | 0(1) |
| O15 | 6(1) | 7(1) | 7(1) | -1(1) | 2(1) | -1(1) |
| O16 | 7(1) | 9(1) | 9(1) | -1(1) | 2(1) | -1(1) |
| Si1 | 7(1) | 5(1) | 6(1) | 0(1) | 1(1) | -2(1) |
| Si2 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |
| Si3 | 7(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |
| Si4 | 5(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | 1(1) | -2(1) |
| B | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |
| Al1 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 0(1) | 1(1) | -2(1) |
| Al2 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | -1(1) | 1(1) | -2(1) |
| Fe | 7(1) | 13(1) | 9(1) | 2(1) | 1(1) | -3(1) |
| Ca1 | 11(1) | 8(1) | 9(1) | 1(1) | 0(1) | -1(1) |
| Ca2 | 11(1) | 10(1) | 9(1) | 2(1) | -2(1) | -4(1) |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:

-2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 6a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) for spodumene.

|  | x | y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 2941(1) | 935(1) | 2561(1) | 4(1) |
| O1 | 1097(1) | 823(1) | 1405(1) | 5(1) |
| O2 | 3647(1) | 2672(1) | 3003(1) | 8(1) |
| O3 | 3566(1) | -134(1) | 585(1) | 8(1) |
| M1 | 0 | 9067(1) | 2500 | 5(1) |
| M2 | 0 | 2737(2) | 2500 | 18(1) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 6b. Bond lengths [Å] for spodumene.

| Si-O2 | 1.5870(5) |
| --- | --- |
| Si-O3 | 1.6241(5) |
| Si-O3#1 | 1.6278(5) |
| Si-O1 | 1.6418(5) |
| <Si-O> | 1.6202 |
| M1-O1 | 1.9445(6) |
| M1-O1 | 1.9962(5) |
| M1-O2 | 1.8199(5) |
| <M1-O> | 1.9202 |
| M2-O1 | 2.0959(16) |
| M2-O2 | 2.2790(7) |
| M2-O3 | 2.2582(16) |
| <M2-O> | 2.2110 |

Item 6c. Selected angles [°] of spodumene.

| O2-Si-O3 | 111.83(3) | M1#3-O1-M2 | 96.55(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| O2-Si-O3#1 | 104.14(3) | M1#4-O1-M2 | 97.60(4) |
| O3-Si-O3#1 | 107.31(2) | Si-O2-M1#5 | 148.45(3) |
| O2-Si-O1 | 116.56(2) | Si-O2-M2#2 | 94.05(5) |
| O3-Si-O1 | 108.04(2) | M1#5-O2-M2#2 | 94.13(4) |
| O3#1-Si-O1 | 108.51(2) | Si-O3-Si#6 | 138.89(3) |
| O2-Si-M2#2 | 52.45(4) | Si-O3-M2#5 | 116.79(3) |
| O3-Si-M2#2 | 120.13(2) | Si#6-O3-M2#5 | 93.69(3) |
| O3#1-Si-M2#2 | 51.80(4) | O1-M2-O1#7 | 79.96(7) |
| O1-Si-M2#2 | 131.25(2) | O1-M2-O3#8 | 116.65(2) |
| O2-Si-M2 | 83.53(4) | O1#7-M2-O3#8 | 139.850(18) |
| O3-Si-M2 | 140.42(2) | O1-M2-O3#9 | 139.850(18) |
| O3#1-Si-M2 | 103.40(2) | O1#7-M2-O3#9 | 116.65(2) |
| O1-Si-M2 | 37.01(3) | O3#8-M2-O3#9 | 75.37(7) |
| M2#2-Si-M2 | 98.408(14) | O1-M2-O2#10 | 76.06(4) |
| Si-O1-M1#3 | 119.87(3) | O3#8-M2-O2#10 | 127.83(7) |
| Si-O1-M1#4 | 121.95(2) | O3#9-M2-O2#10 | 67.96(3) |
| M1#3-O1-M1#4 | 101.11(2) | O2#10-M2-O2#2 | 162.70(10) |
| Si-O1-M2 | 114.85(3) | O1-M2-O2#2 | 90.60(5) |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1	x,-y,z+1/2	#2	-x+1/2,-y+1/2,-z+1	#3	-x,-y+1,-z

#4	x,y-1,z	#5	x+1/2,y-1/2,z	#6	x,-y,z-1/2

#7	-x,y,-z+1/2	#8	-x+1/2,y+1/2,-z+1/2	#9	x-1/2,y+1/2,z

#10	x-1/2,-y+1/2,z-1/2

Item 6d. Anisotropic displacement parameters (Å2 x 103) for spodumene.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiA | 4(1) | 5(1) | 4(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |
| O(1A) | 4(1) | 6(1) | 5(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |
| O(2A) | 8(1) | 6(1) | 10(1) | -1(1) | 4(1) | -3(1) |
| O(3A) | 6(1) | 11(1) | 6(1) | -3(1) | 2(1) | 1(1) |
| M(1A) | 5(1) | 5(1) | 4(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| M(2A) | 20(1) | 16(1) | 18(1) | 0 | 7(1) | 0 |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:

-2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

Item 7a. Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x 103) of mica Oropa N1 2.

|  | x | y | z | U(eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 9571(3) | 4393(2) | 540(1) | 12(1) |
| O2 | 3941(3) | 2518(2) | 541(1) | 13(1) |
| O3 | 4387(3) | 936(2) | 1689(1) | 16(1) |
| O4 | 7378(3) | 3235(2) | 1607(1) | 17(1) |
| O5 | 2377(3) | 3593(2) | 1693(1) | 16(1) |
| OH | 9553(3) | 646(2) | 522(1) | 16(1) |
| T1 | 9638(1) | 4291(1) | 1356(1) | 9(1) |
| T2 | 4522(1) | 2585(1) | 1357(1) | 7(1) |
| M2 | 2478(1) | 827(1) | 0(1) | 8(1) |
| M1 | 7500 | 2500 | 0 | 0(8) |
| W | 0 | 963(1) | 2500 | 24(1) |
| H | 8973 | 1472 | 571 | 190(40) |

Note:U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.

Item 7b. Bond lengths [Å] of mica Oropa N1 2.

| T1-O1 | 1.626(3) |
| --- | --- |
| T1-O3#1 | 1.639(2) |
| T1-O4 | 1.633(2) |
| T1-O5#5 | 1.642(2) |
| <T1-O> | 1.635 |
| T2-O2 | 1.625(3) |
| T2-O3 | 1.635(2) |
| T2-O4 | 1.631(2) |
| T2-O5 | 1.637(2) |
| <T2-O> | 1.632 |
| M2-O1#4 | 1.948(2) |
| M2-O1#2 | 1.975(3) |
| M2-O2#3 | 1.946(2) |
| M2-O2 | 1.979(2) |
| M2-OH#6 | 1.936(3) |
| M2-OH#7 | 1.938(2) |
| <M2-O> | 1.954 |
| W-O3#8 [x2] | 2.930(4) |
| W#5-O3 [x2] | 3.199(4) |
| W-O4#6 [x2] | 2.961(3) |
| W#1-O4 [x2] | 3.351(3) |
| W-O5#4 [x2] | 2.934(3) |
| W-O5 [x2] | 3.188(3) |
| <W-O>inner | 2.942 |
| <W-O>outter | 3.246 |
| <W-O> | 0.3048 |
| M1-O1#2 | 2.240(2) |
| M1-O1 | 2.240(2) |
| M1-O2 | 2.237(3) |
| M1-O2#2 | 2.237(3) |
| M1-OH | 2.194(2) |
| M1-OH#2 [x2] | 2.194(2) |
| <M1-O> | 2.224 |
| OH-H | 0.8148(18) |
| M1-H | 1.6043(15) |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x+1/2,y+1/2,z	#2 -x+3/2,-y+1/2,-z

#3 -x+1/2,-y+1/2,-z	#4 x-1/2,y-1/2,z

#5 x+1,y,z	#6 x-1,y,z

#7 -x+1,-y,-z	#8 -x,y,-z+1/2

Item 7c. Selected angles [°] of mica Oropa N1 2.

| O(1)-T(1)-O(4) | 113.26(11) | O(2)-M(1)-O(2)#2 | 180.00(6) |
| --- | --- | --- | --- |
| O(1)-T(1)-O(3)#1 | 110.99(9) | O(2)-M(1)-O(1)#2 | 81.62(8) |
| O(1)-T(1)-O(5)#5 | 111.23(12) | OH-M(1)-OH#2 | 180.00(8) |
| O(3)#1-T(1)-O(5)#5 | 106.52(11) | OH-M(1)-O(2) | 99.55(8) |
| O(4)-T(1)-O(3)#1 | 108.54(11) | OH#2-M(1)-O(2) | 80.45(8) |
| O(4)-T(1)-O(5)#5 | 105.96(11) | OH-M(1)-O(1) | 99.58(11) |
| O(2)-T(2)-O(4) | 113.12(12) | OH#2-M(1)-O(1) | 80.42(11) |
| O(2)-T(2)-O(3) | 111.10(9) | T(1)-O(1)-M(2)#1 | 123.06(11) |
| O(2)-T(2)-O(5) | 111.38(11) | T(1)-O(1)-M(2)#2 | 126.87(12) |
| O(3)-T(2)-O(5) | 106.38(11) | T(1)-O(1)-M(1) | 113.50(10) |
| O(4)-T(2)-O(5) | 108.33(11) | T(2)-O(3)-T(1)#4 | 130.93(13) |
| O(4)-T(2)-O(3) | 106.18(11) | T(2)-O(2)-M(2)#3 | 123.25(10) |
| O(1)#4-M(2)-O(1)#2 | 79.09(10) | T(2)-O(2)-M(2) | 126.65(10) |
| O(1)#4-M(2)-O(2) | 92.79(11) | T(2)-O(2)-M(1) | 113.69(12) |
| O(1)#2-M(2)-O(2) | 95.50(9) | M(2)#1-O(1)-M(2)#2 | 100.91(10) |
| O(2)#3-M(2)-O(1)#2 | 92.79(9) | M(2)#1-O(1)-M(1) | 91.49(11) |
| O(2)#3-M(2)-O(1)#4 | 168.08(7) | M(2)#2-O(1)-M(1) | 91.44(9) |
| O(2)#3-M(2)-O(2) | 79.20(12) | M(2)#3-O(2)-M(2) | 100.80(12) |
| OH#6-M(2)-OH#7 | 79.23(10) | M(2)#3-O(2)-M(1) | 91.50(9) |
| OH#6-M(2)-O(2)#3 | 94.95(9) | M(2)-O(2)-M(1) | 91.44(9) |
| OH#6-M(2)-O(1)#4 | 94.29(10) | T(2)-O(3)-WA | 106.46(9) |
| OH#6-M(2)-O(1)#2 | 169.37(8) | T(1)#4-O(3)-WA | 109.19(9) |
| OH#6-M(2)-O(2) | 93.10(9) | T(2)-O(3)-WA#5 | 97.11(9) |
| OH#7-M(2)-O(2) | 169.51(7) | T(1)#4-O(3)-WA#5 | 96.06(9) |
| OH#7-M(2)-O(2)#3 | 94.22(12) | WA-O(3)-WA#5 | 116.48(10) |
| OH#7-M(2)-O(1)#4 | 94.90(12) | T(2)-O(4)-T(1) | 141.37(12) |
| OH#7-M(2)-O(1)#2 | 92.96(10) | T(2)-O(4)-WA#5 | 106.68(11) |
| O(3)-WA-O(3)#8 | 179.05(7) | T(1)-O(4)-WA#5 | 106.57(11) |
| O(3)-WA-O(5)#4 | 92.19(8) | T(2)-O(4)-WA#1 | 93.01(10) |
| O(3)-WA-O(4)#10 | 89.93(8) | T(1)-O(4)-WA#1 | 92.79(11) |
| O(3)-WA-O(4)#6 | 90.74(8) | WA#5-O(4)-WA#1 | 111.33(10) |
| O(3)-WA-O(5)#9 | 87.11(8) | T(2)-O(5)-T(1)#6 | 130.35(13) |
| O(3)-WA-O(5) | 50.49(6) | T(2)-O(5)-WA#1 | 109.32(10) |
| O(3)#8-WA-O(5) | 130.44(7) | T(1)#6-O(5)-WA#1 | 106.40(11) |
| O(4)#10-WA-O(4)#6 | 92.22(12) | T(2)-O(5)-WA | 96.22(11) |
| O(4)#10-WA-O(5) | 66.87(9) | T(1)#6-O(5)-WA | 97.28(10) |
| O(4)#6-WA-O(5) | 50.16(7) | WA#1-O(5)-WA | 116.83(9) |
| O(5)#4-WA-O(4)#10 | 176.25(5) | H-OH-M(2)#5 | 108.00(14) |
| O(5)#4-WA-O(5)#9 | 86.17(11) | H-OH-M(2)#7 | 120.30(16) |
| O(5)#4-WA-O(4)#6 | 90.85(10) | M(2)#5-OH-M(2)#7 | 100.77(10) |
| O(5)#4-WA-O(5) | 116.83(9) | M(2)#5-OH-M(1) | 93.10(9) |
| O(5)#9-WA-O(5) | 129.60(6) | M(2)#7-OH-M(1) | 93.19(11) |
| O(2)-M(1)-O(1) | 98.38(8) |  |  |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x+1/2,y+1/2,z	#2 -x+3/2,-y+1/2,-z	#3 -x+1/2,-y+1/2,-z

#4 x-1/2,y-1/2,z		#5 x+1,y,z	#6 x-1,y,z

#7 -x+1,-y,-z		#8 -x,y,-z+1/2	#9 -x+1/2,y-1/2,-z+1/2

#10 -x+1,y,-z+1/2

Item 7d. Anisotropic displacement (Å2 x 103) of mica Oropa N1 2.

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 15(1) | 13(1) | 8(1) | 1(1) | 1(1) | -1(1) |
| O2 | 15(1) | 14(1) | 9(1) | 1(1) | 1(1) | 0(1) |
| O3 | 26(1) | 10(1) | 14(1) | 0(1) | 3(1) | 1(1) |
| O4 | 16(1) | 22(1) | 13(1) | 3(1) | 0(1) | -5(1) |
| O5 | 16(1) | 19(1) | 12(1) | 0(1) | 1(1) | 6(1) |
| OH | 20(1) | 14(1) | 13(1) | -3(1) | 3(1) | 2(1) |
| T1 | 10(1) | 7(1) | 8(1) | 0(1) | 1(1) | 0(1) |
| T2 | 7(1) | 6(1) | 6(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
| M2 | 9(1) | 7(1) | 9(1) | 0(1) | 1(1) | 0(1) |
| W | 27(1) | 24(1) | 23(1) | 0 | 2(1) | 0 |

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:

-2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]