| Appendix III. Glass chemical analyses for major and trace elements (WD-XRF) |
| --- |
| Area |  | Italy | Thomas Range | Long Valley Caldera |
| Units |  | Lipari | Topaz Mts. | Topaz Mts. | Glass Creek | Obsidian Dome | Deer Mt. | Punch Bowl |
| Sample # |  | 98502 | 98701 | 98702 | 98711 | 98712 | 98713 | 98717 |
| Groundmass |  | glass | matrix | matrix | glass | glass (dv)* | glass | glass |
| SiO2 |  | 74.16 | (0.27) | 74.41 | (0.27) | 73.96 | (0.27) | 73.59 | (0.26) | 72.94 | (0.26) | 73.74 | (0.27) | 76.27 | (0.27) |
| TiO2 |  | 0.01 | (<.01) | 0.08 | (<.01) | 0.06 | (<.01) | 0.06 | (<.01) | 0.09 | (<.01) | 0.02 | (<.01) | 0.03 | (<.01) |
| Al2O3 |  | 12.70 | (0.15) | 13.21 | (0.15) | 14.42 | (0.17) | 14.01 | (0.16) | 14.40 | (0.17) | 13.52 | (0.16) | 12.59 | (0.15) |
| FeO |  | 1.28 | (0.02) | 0.59 | (0.01) | 0.35 | (<.01) | 0.45 | (0.01) | 1.23 | (0.02) | 0.32 | (<.01) | 0.52 | (0.01) |
| MnO |  | 0.04 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.03 | (0.00) | 0.04 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.04 | (<.01) |
| MgO |  | 0.06 | (<.01) | 0.14 | (0.01) | 0.14 | (0.01) | 0.10 | (<.01) | 0.07 | (<.01) | 0.05 | (<.01) | 0.03 | (<.01) |
| CaO |  | 0.72 | (0.01) | 0.69 | (0.01) | 1.34 | (0.03) | 0.99 | (0.02) | 0.69 | (0.01) | 0.98 | (0.02) | 0.62 | (0.01) |
| Na2O |  | 3.75 | (0.07) | 3.97 | (0.08) | 4.52 | (0.09) | 4.25 | (0.08) | 4.50 | (0.09) | 4.31 | (0.08) | 4.33 | (0.08) |
| K2O |  | 4.90 | (0.25) | 4.65 | (0.23) | 4.95 | (0.25) | 4.37 | (0.22) | 5.00 | (0.25) | 4.14 | (0.21) | 4.19 | (0.21) |
| P2O5 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.01 | (<.01) | 0.02 | (<.01) | 0.00 |  | 0.01 | (<.01) |
| Total |  | 97.62 | (0.77) | 97.78 | (0.76) | 99.77 | (0.81) | 97.86 | (0.76) | 98.98 | (0.81) | 97.11 | (0.74) | 98.63 | (0.74) |
| Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) | 0.99 |  | 1.03 |  | 0.95 |  | 1.04 |  | 1.02 |  | 1.01 |  | 0.98 |  |
| (Na2O+K2O)/Al2O3 | 0.90 |  | 0.88 |  | 0.89 |  | 0.84 |  | 0.89 |  | 0.86 |  | 0.93 |  |
| Trace elements |
| Rb |  | 293 | (17) | 345 | (20) | 424 | (24) | 144 | (8) | 164 | (9) | 147 | (8) | 187 | (11) |
| Sr |  | 9 | (<1) | 14 | (1) | 15 | (1) | 142 | (6) | 33 | (1) | 119 | (5) | 3 | (<1) |
| Ba |  | 5 | (<1) | 21 | (1) | 26 | (1) | 315 | (11) | 324 | (11) | 306 | (10) | 15 | (1) |
| Y |  | 41 | (2) | 41 | (2) | 44 | (2) | 18 | (1) | 26 | (1) | 19 | (1) | 29 | (1) |
| Zr |  | 128 | (5) | 110 | (5) | 106 | (4) | 122 | (5) | 225 | (9) | 100 | (4) | 99 | (4) |
| Nb |  | 50 | (4) | 87 | (6) | 75 | (6) | 15 | (1) | 27 | (2) | 18 | (1) | 33 | (2) |
| Th |  | 42 | (2) | 65 | (3) | 59 | (2) | 15 | (1) | 23 | (1) | 12 | (<1) | 22 | (1) |
| La |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: Numbers in parentheses represent standard errors. |
| * glass (dv): devitrified glass |

| Appendix III. Glass chemical analyses for major and trace elements (WD-XRF) (continued) |
| --- |
| Area |  | California | Brothers fault zone | South Sisters | Crater Lake |
| Units |  | Clear Lake | Frederic Butte | Elk Butte | Rock Mesa | Devils Hill | PHO LR | PHO CW |
| Sample # |  | 98721 | 98801 | 98802 | 98807 | 98808 | 98811 | 98812 |
| Groundmass |  | glass | glass (dv) | glass | glass | glass | glass | glass |
| SiO2 |  | 74.14 | (0.27) | 73.23 | (0.26) | 75.07 | (0.27) | 74.27 | (0.27) | 73.68 | (0.27) | 73.27 | (0.26) | 72.73 | (0.26) |
| TiO2 |  | 0.25 | (0.01) | 0.44 | (0.01) | 0.03 | (<.01) | 0.24 | (0.01) | 0.27 | (0.01) | 0.40 | (0.01) | 0.46 | (0.01) |
| Al2O3 |  | 13.85 | (0.16) | 12.38 | (0.14) | 13.34 | (0.16) | 13.31 | (0.16) | 13.58 | (0.16) | 14.60 | (0.17) | 14.81 | (0.17) |
| FeO |  | 1.11 | (0.02) | 2.82 | (0.04) | 0.59 | (0.01) | 1.54 | (0.02) | 1.48 | (0.02) | 2.15 | (0.03) | 2.28 | (0.03) |
| MnO |  | 0.02 | (<.01) | 0.06 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.03 | (<.01) |
| MgO |  | 0.20 | (0.01) | 0.43 | (0.02) | 0.14 | (<.01) | 0.22 | (0.01) | 0.22 | (0.01) | 0.42 | (0.02) | 0.52 | (0.02) |
| CaO |  | 1.13 | (0.02) | 1.69 | (0.03) | 1.17 | (0.02) | 1.25 | (0.02) | 1.48 | (0.03) | 1.68 | (0.03) | 1.87 | (0.04) |
| Na2O |  | 3.62 | (0.07) | 3.99 | (0.08) | 3.20 | (0.06) | 3.54 | (0.07) | 4.33 | (0.08) | 4.91 | (0.09) | 4.92 | (0.09) |
| K2O |  | 4.60 | (0.23) | 3.06 | (0.15) | 4.47 | (0.22) | 4.15 | (0.21) | 3.27 | (0.16) | 2.78 | (0.14) | 2.72 | (0.14) |
| P2O5 |  | 0.05 | (0.01) | 0.05 | (0.01) | 0.02 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.05 | (0.01) | 0.09 | (0.01) | 0.10 | (0.01) |
| Total |  | 98.97 | (0.78) | 98.15 | (0.74) | 98.06 | (0.75) | 98.60 | (0.76) | 98.40 | (0.74) | 100.34 | (0.76) | 100.44 | (0.77) |
| Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) | 1.07 |  | 0.96 |  | 1.09 |  | 1.06 |  | 1.02 |  | 1.03 |  | 1.03 |  |
| (Na2O+K2O)/Al2O3 | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.76 |  | 0.77 |  | 0.79 |  | 0.76 |  | 0.75 |  |
| Trace elements |
| Rb |  | 203 | (12) | 76 | (4) | 107 | (6) | 90 | (5) | 83 | (5) | 61 | (4) | 58 | (3) |
| Sr |  | 77 | (3) | 115 | (5) | 167 | (7) | 133 | (5) | 176 | (7) | 242 | (10) | 316 | (13) |
| Ba |  | 619 | (21) | 971 | (33) | 1266 | (43) | 826 | (28) | 792 | (27) | 811 | (28) | 794 | (27) |
| Y |  | 37 | (2) | 23 | (1) | 16 | (1) | 21 | (1) | 19 | (1) | 22 | (1) | 23 | (1) |
| Zr |  | 208 | (9) | 290 | (12) | 104 | (4) | 188 | (8) | 201 | (8) | 261 | (11) | 259 | (11) |
| Nb |  | 23 | (2) | 13 | (1) | 6 | (<1) | 11 | (1) | 11 | (1) | 4 | (<1) | 1 | (<1) |
| Th |  | 23 | (1) | 10 | (<1) | 9 | (<1) | 10 | (<1) | 8 | (<1) | 7 | (<1) | 7 | (<1) |
| La |  | 30 |  | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 19 |  | 23 |  | 20 |  |
| Ce |  | 63 |  | 21 |  | 23 |  | 32 |  | 37 |  | 41 |  | 45 |  |
| Nd |  | 27 |  | 7 |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  | 18 |  | 19 |  |

| Appendix III. Glass chemical analyses for major and trace elements (WD-XRF) (continued) |
| --- |
| Area |  | Crater Lake | Taylor Creek | Valles Caldera | Valles Caldera |
| Units |  | PPO RD | PPO GH | Tt11/SMC | SMR | SMR | SMR | El Cajete |
| Sample # |  | 98813 | 98814 | 98911 | 93908B | 95811B | 98901 | 93907 |
| Groundmass |  | glass | glass | matrix | glass (dv) | glass | glass | glass |
| SiO2 |  | 73.60 | (0.26) | 73.71 | (0.27) | 75.49 | (0.27) | 75.28 | (0.27) | 73.25 | (0.26) | 74.20 | (0.27) | 72.96 | (0.26) |
| TiO2 |  | 0.33 | (0.01) | 0.31 | (0.01) | 0.09 | (<.01) | 0.05 | (<.01) | 0.00 |  | 0.02 | (<.01) | 0.25 | (0.01) |
| Al2O3 |  | 14.33 | (0.17) | 14.41 | (0.17) | 13.25 | (0.16) | 13.49 | (0.16) | 13.81 | (0.16) | 13.16 | (0.15) | 14.53 | (0.17) |
| FeO |  | 1.85 | (0.03) | 1.78 | (0.03) | 0.74 | (0.01) | 0.57 | (0.01) | 0.00 | (0.00) | 0.40 | (0.01) | 1.15 | (0.02) |
| MnO |  | 0.06 | (<.01) | 0.05 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.06 | (<.01) | 0.06 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.03 | (<.01) |
| MgO |  | 0.31 | (0.01) | 0.32 | (0.01) | 0.10 | (<.01) | 0.10 | (<.01) | 0.07 | (<.01) | 0.14 | (0.01) | 0.29 | (0.01) |
| CaO |  | 1.41 | (0.03) | 1.36 | (0.03) | 0.16 | (<.01) | 0.38 | (0.01) | 0.67 | (0.01) | 0.49 | (0.01) | 1.31 | (0.02) |
| Na2O |  | 4.79 | (0.09) | 4.78 | (0.09) | 4.23 | (0.08) | 3.54 | (0.07) | 4.25 | (0.08) | 3.70 | (0.07) | 3.65 | (0.07) |
| K2O |  | 3.22 | (0.16) | 3.21 | (0.16) | 4.88 | (0.24) | 5.40 | (0.27) | 4.42 | (0.22) | 4.49 | (0.22) | 4.36 | (0.22) |
| P2O5 |  | 0.08 | (0.01) | 0.08 | (0.01) | 0.02 | (<.01) | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.06 | (0.01) |
| Total |  | 99.98 | (0.77) | 100.01 | (0.76) | 98.99 | (0.77) | 98.87 | (0.79) | 96.53 | (0.74) | 96.64 | (0.74) | 98.59 | (0.78) |
| Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) | 1.03 |  | 1.04 |  | 1.06 |  | 1.09 |  | 1.06 |  | 1.11 |  | 1.11 |  |
| (Na2O+K2O)/Al2O3 | 0.79 |  | 0.79 |  | 0.92 |  | 0.86 |  | 0.85 |  | 0.83 |  | 0.74 |  |
| Trace elements |
| Rb |  | 73 | (4) | 80 | (5) | 393 | (23) |  |  | 228 | (13) | 261 | (15) | 149 | (9) |
| Sr |  | 174 | (7) | 167 | (7) | 3 | (<1) |  |  | 19 | (1) | 8 | (<1) | 201 | (8) |
| Ba |  | 846 | (29) | 852 | (29) | 16 | (1) |  |  | 78 | (3) | 36 | (1) | 660 | (23) |
| Y |  | 27 | (1) | 26 | (1) | 79 | (4) |  |  | 55 | (3) | 61 | (3) | 30 | (1) |
| Zr |  | 253 | (11) | 244 | (10) | 161 | (7) |  |  | 85 | (4) | 91 | (4) | 113 | (5) |
| Nb |  | 6 | (<1) | 8 | (1) | 76 | (6) |  |  | 87 | (6) | 105 | (8) | 46 | (3) |
| Th |  | 7 | (<1) | 9 | (<1) | 40 | (2) |  |  | 36 | (1) | 40 | (2) | 20 | (1) |
| La |  | 23 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Ce |  | 45 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| Nd |  | 21 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |

| Appendix III. Glass chemical analyses for major and trace elements (WD-XRF) (continued) |
| --- |
| Area |  | Valles Caldera | Valles Caldera | Valles Caldera |
| Units |  | El Cajete | El Cajete | El Cajete | Battle- ship | Battle- ship | Battle- ship | Banco Bonito | Banco Bonito |
| Sample # |  | 95821 | 95824 | 95825 | 95525 | 95801 | 95802 | 93904B | 95524 |
| Groundmass |  | glass | glass | glass | glass | glass | glass | glass | glass |
| SiO2 |  | 71.77 | (0.26) | 71.19 | (0.26) | 72.93 | (0.26) | 73.31 | (0.26) | 72.46 | (0.26) | 74.55 | (0.27) | 72.68 | (0.26) | 72.86 | (0.26) |
| TiO2 |  | 0.24 | (0.01) | 0.31 | (0.01) | 0.25 | (0.01) | 0.21 | (<.01) | 0.25 | (0.01) | 0.22 | (<.01) | 0.24 | (0.01) | 0.23 | (<.01) |
| Al2O3 |  | 14.91 | (0.17) | 14.79 | (0.17) | 14.42 | (0.17) | 13.63 | (0.16) | 14.32 | (0.17) | 13.65 | (0.16) | 13.76 | (0.16) | 14.72 | (0.17) |
| FeO |  | 1.25 | (0.02) | 1.71 | (0.02) | 1.22 | (0.02) | 0.94 | (0.01) | 1.18 | (0.02) | 0.91 | (0.01) | 1.27 | (0.02) | 1.18 | (0.02) |
| MnO |  | 0.05 | (<.01) | 0.05 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.03 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.02 | (<.01) | 0.04 | (<.01) | 0.04 | (<.01) |
| MgO |  | 0.33 | (0.01) | 0.37 | (0.01) | 0.31 | (0.01) | 0.20 | (0.01) | 0.20 | (0.01) | 0.32 | (0.01) | 0.29 | (0.01) | 0.36 | (0.01) |
| CaO |  | 1.34 | (0.03) | 1.59 | (0.03) | 1.29 | (0.02) | 1.14 | (0.02) | 1.20 | (0.02) | 1.04 | (0.02) | 1.33 | (0.03) | 1.29 | (0.02) |
| Na2O |  | 3.67 | (0.07) | 3.87 | (0.07) | 3.64 | (0.07) | 3.92 | (0.07) | 4.42 | (0.08) | 3.44 | (0.07) | 4.06 | (0.08) | 4.02 | (0.08) |
| K2O |  | 4.29 | (0.21) | 4.13 | (0.21) | 4.42 | (0.22) | 4.32 | (0.22) | 4.65 | (0.23) | 4.60 | (0.23) | 4.16 | (0.21) | 4.38 | (0.22) |
| P2O5 |  | 0.05 | (0.01) | 0.06 | (0.01) | 0.06 | (0.01) | 0.03 | (<.01) | 0.05 | (0.01) | 0.07 | (0.01) | 0.04 | (<.01) | 0.06 | (0.01) |
| Total |  | 97.90 | (0.78) | 98.07 | (0.79) | 98.57 | (0.79) | 97.73 | (0.76) | 98.77 | (0.80) | 98.82 | (0.78) | 97.87 | (0.77) | 99.14 | (0.80) |
| Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) | 1.14 |  | 1.08 |  | 1.10 |  | 1.03 |  | 0.99 |  | 1.09 |  | 1.01 |  | 1.07 |  |
| (Na2O+K2O)/Al2O3 | 0.72 |  | 0.73 |  | 0.75 |  | 0.82 |  | 0.86 |  | 0.78 |  | 0.81 |  | 0.77 |  |
| Trace elements |
| Rb |  | 145 | (8) | 143 | (8) | 147 | (8) | 153 | (9) | 149 | (9) | 158 | (9) | 153 | (9) | 159 | (9) |
| Sr |  | 196 | (8) | 227 | (9) | 198 | (8) | 166 | (7) | 166 | (7) | 155 | (6) | 158 | (6) | 150 | (6) |
| Ba |  | 619 | (21) | 665 | (23) | 621 | (21) | 575 | (20) | 606 | (21) | 571 | (20) | 571 | (20) | 537 | (18) |
| Y |  | 24 | (1) | 25 | (1) | 31 | (1) | 25 | (1) | 25 | (1) | 26 | (1) | 26 | (1) | 26 | (1) |
| Zr |  | 112 | (5) | 117 | (5) | 114 | (5) | 107 | (4) | 110 | (5) | 115 | (5) | 113 | (5) | 113 | (5) |
| Nb |  | 42 | (3) | 39 | (3) | 47 | (3) | 38 | (3) | 41 | (3) | 48 | (4) | 40 | (3) | 44 | (3) |
| Th |  | 26 | (1) | 21 | (1) | 20 | (1) | 23 | (1) | 22 | (1) | 23 | (1) | 27 | (1) | 25 | (1) |
| La |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Ce |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
| Nd |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |