Table 6. Observed and calculated structure factors for lunar merrillite (FOR DEPOSIT).

0   0 -48    15023.10    13231.98   2556.20 o

-1   2 -48     6080.90     5511.96    925.21 o

0   1 -46     7257.65     5784.85   1311.76 o

-2   2 -46     1664.42        0.00   1323.79 o

-1   3 -46     9972.93     8825.08   1020.85 o

-3   4 -46        7.84      301.29    883.02 o

0   4 -46     2805.75     4793.67   1363.17 o

-2   5 -46    50841.16    47675.87   1757.17 o

-1   1 -44     8785.58     5951.41   1341.19 o

0   2 -44    28465.05    20586.88   1666.65 o

-2   3 -44     4895.97     3205.48    944.05 o

-4   4 -44    13221.47    10800.89   1516.61 o

-1   4 -44     4016.40     5923.17    986.05 o

-3   5 -44    12247.93    13330.51   1106.27 o

0   5 -44     9940.76    13026.37   2262.93 o

-2   6 -44     2507.32     2509.96   1178.14 o

0   0 -42    19313.30    19539.29   2886.58 o

-1   2 -42     4601.41     2039.69    906.06 o

-3   3 -42    18028.78    16733.56   1650.25 o

0   3 -42     5689.43     3904.66   1317.75 o

-2   4 -42     5262.37     4974.27    950.48 o

-4   5 -42     4852.17     5014.72    975.16 o

-1   5 -42    14182.09    17216.64   1220.54 o

-6   6 -42     3146.58     3402.93   1308.53 o

-3   6 -42      486.51      159.81   1061.23 o

0   6 -42      906.36        0.00   1421.78 o

-5   7 -42     7445.31     7013.99   1014.40 o

-2   7 -42     4785.44     2500.10   1189.01 o

0   1 -40    10153.52     8537.52   1314.73 o

-2   2 -40   107837.47   101057.82   2940.30 o

-1   3 -40     9457.18     9453.04   1057.17 o

-3   4 -40       83.41        0.00    888.52 o

0   4 -40    52501.29    54678.63   1878.29 o

-5   5 -40    15693.17    12762.32   1614.58 o

-2   5 -40      684.69        0.00    848.81 o

-4   6 -40    32572.92    34669.43   1202.15 o

-1   6 -40     1252.95      863.74   1103.94 o

-6   7 -40      220.40      898.69    958.50 o

-3   7 -40    11641.57    12520.58   1281.49 o

0   7 -40     5647.06     4446.12   1503.58 o

-5   8 -40     6558.50     7558.70   1089.04 o

-1   1 -38    10105.08     9407.69   1361.98 o

0   2 -38    13496.92    15777.99   1591.24 o

-2   3 -38    46675.66    45563.76   1417.42 o

-4   4 -38      724.83     1167.13   1264.79 o

-1   4 -38     1502.40      552.32    756.63 o

-3   5 -38    31422.22    31996.89   1190.54 o

0   5 -38    47162.52    53877.27   2246.13 o

-5   6 -38    25600.75    25759.52   1143.95 o

-2   6 -38     3030.89     1866.29    957.85 o

-7   7 -38    52475.46    56241.97   2333.13 o

-4   7 -38    19713.13    22062.33   1699.83 o

-1   7 -38     2193.09     2398.85    848.40 o

-6   8 -38      763.60     1567.25   1226.46 o

-3   8 -38     8070.49     9104.96    917.64 o

0   0 -36    14433.18    13946.99   2757.57 o

-1   2 -36     1074.01        0.00    817.65 o

-3   3 -36     9540.67     7913.59   1362.56 o

0   3 -36    37922.57    39570.82   1621.47 o

-2   4 -36     4408.30     4431.34    817.98 o

-4   5 -36    21475.51    21177.82   1110.17 o

-1   5 -36    14439.80    16276.14    981.91 o

-6   6 -36    17708.46    16993.01   1480.63 o

-3   6 -36    10997.03    11855.31   1078.67 o

0   6 -36      233.64        0.00   1059.52 o

-5   7 -36    22896.04    23102.40   1161.22 o

-2   7 -36    58878.63    63608.02   2534.61 o

-7   8 -36     2909.61     6449.79   2190.36 o

-4   8 -36     3938.40     4383.41   1061.30 o

-1   8 -36     7239.95     9047.86    920.76 o

-6   9 -36     9148.88     9158.19   1457.27 o

-3   9 -36     4037.39     4779.49    887.58 o

0   1 -34    29840.61    29660.91   1714.05 o

-2   2 -34    54410.67    52475.38   2015.71 o

-1   3 -34     8266.14     8531.27    787.49 o

-3   4 -34    13965.10    13774.49   1014.46 o

0   4 -34     6746.09     8669.91   1125.79 o

-5   5 -34    34576.10    32645.95   1596.47 o

-2   5 -34    11027.60    10986.15    953.94 o

-4   6 -34     1236.73     1168.37    739.63 o

-1   6 -34      419.00       89.28    731.66 o

-6   7 -34      735.99        0.00    874.41 o

-3   7 -34    12061.65    11021.18    989.00 o

0   7 -34    16625.92    18355.13   1495.81 o

-8   8 -34     2826.39     2405.55   1940.33 o

-5   8 -34     3780.32     4452.20    830.17 o

-2   8 -34     1249.76      462.06    846.44 o

-7   9 -34    11541.49    14834.59    999.49 o

-4   9 -34     9284.42     9699.06    963.52 o

-1   9 -34     1307.44     1118.02    767.31 o

-1   1 -32     6884.66     7685.86   1179.37 o

0   2 -32    20995.33    18445.88   2627.76 o

-2   3 -32     2020.82     1060.31    745.61 o

-4   4 -32     9043.47     8902.05   1251.64 o

-1   4 -32     1280.58      925.92    671.75 o

-3   5 -32     1922.50     2043.68    710.78 o

0   5 -32     8718.13     9764.67   1057.94 o

-5   6 -32     3771.08     2628.70    733.58 o

-2   6 -32     7795.12     9963.38    768.27 o

-7   7 -32      701.68      419.35    999.18 o

-4   7 -32     1490.92        0.00    937.70 o

-1   7 -32     4885.34     4935.36    761.43 o

-6   8 -32     5331.50     5386.15    786.58 o

-3   8 -32     6651.92     6005.80    843.35 o

0   8 -32       93.33     1480.72   1064.21 o

-8   9 -32     1908.89     2460.11   1094.85 o

-5   9 -32      557.16        0.00    847.24 o

-2   9 -32     1171.34     1659.30    831.10 o

-7  10 -32     7194.57     8411.80   1280.03 o

-4  10 -32      806.63     1737.75    805.40 o

-1   2 -30     4193.09     5047.32    695.44 o

-3   3 -30    34971.87    40330.46   1590.14 o

0   3 -30    62070.97    59119.16   1793.40 o

-2   4 -30   212626.97   227680.13   4494.27 o

-4   5 -30     5409.02     5511.69    694.83 o

-1   5 -30     6413.50     7264.44    658.22 o

-6   6 -30    61150.63    65255.21   2390.74 o

-3   6 -30    11322.40    11517.36    792.63 o

0   6 -30    33058.79    36070.56   1682.06 o

-5   7 -30     8628.90     9338.34    850.69 o

-2   7 -30    14191.42    14202.41    972.02 o

-7   8 -30     2930.83     3080.82    804.15 o

-4   8 -30    20338.71    18512.54   1102.93 o

-1   8 -30     7434.53     6269.80    798.30 o

-9   9 -30     4715.32     3783.89   1168.65 o

-6   9 -30     1873.27     1582.88   1033.09 o

-3   9 -30     1316.45      971.17    830.77 o

0   9 -30     2668.23     3429.52   1093.46 o

-8  10 -30    12798.60    15169.72   1034.49 o

-5  10 -30    30884.25    29944.11   1240.91 o

-2  10 -30       47.71      823.82    960.14 o

0   1 -28    46053.62    45294.33   1742.34 o

-2   2 -28    21713.71    23745.71   1277.81 o

-1   3 -28    26514.57    28214.20    914.41 o

-3   4 -28    11056.52    11141.37    914.76 o

0   4 -28    55927.42    53276.86   1509.32 o

-5   5 -28    96068.30   103857.27   2228.03 o

-2   5 -28    69308.48    75500.59   1630.70 o

-4   6 -28     2986.32     3002.82    664.57 o

-1   6 -28     2494.88     1162.11    669.75 o

-6   7 -28    19374.72    23405.95    925.37 o

-3   7 -28    17879.57    20551.78    929.51 o

0   7 -28    36737.89    37494.55   2784.40 o

-8   8 -28     7111.96     5534.56   1183.47 o

-5   8 -28    21577.14    23379.36    995.62 o

-2   8 -28    21898.28    22277.55   1346.23 o

-7   9 -28    30850.04    32914.73   1523.03 o

-4   9 -28    14851.17    15291.25   1091.95 o

-1   9 -28      499.11      342.42    781.70 o

-9  10 -28     4549.59     5501.21   1022.67 o

-6  10 -28     3079.01     3216.47   1005.87 o

-3  10 -28    11862.98    12371.97   1461.09 o

-8  11 -28     1228.36     2196.23    931.95 o

-5  11 -28     3218.87     2926.59    966.90 o

-1   1 -26     5718.20     7054.47   1061.60 o

0   2 -26    16977.28    16600.05   1124.54 o

-2   3 -26    48910.58    52732.57   1097.12 o

-4   4 -26    46233.26    48518.94   1432.01 o

-1   4 -26      564.72      619.09    487.80 o

-3   5 -26    54320.23    59491.25   1434.56 o

0   5 -26   181132.70   196566.17   4177.07 o

-5   6 -26     4557.19     4969.61    647.02 o

-2   6 -26    12084.12    13294.61    836.80 o

-7   7 -26    27369.73    27875.79   1407.53 o

-4   7 -26   123665.33   141434.55   2991.08 o

-1   7 -26    21128.26    23671.43   1007.90 o

-6   8 -26    31738.64    36007.36   1147.12 o

-3   8 -26     3457.32     1949.58    831.15 o

0   8 -26     4022.20     3846.06   1214.23 o

-8   9 -26     3681.93     4499.01    844.06 o

-5   9 -26     5647.62     4850.29    876.39 o

-2   9 -26    45806.31    46241.73   1231.24 o

-10  10 -26    43452.52    47407.30   1834.38 o

-7  10 -26     5806.64     5850.50   1139.22 o

-4  10 -26     6902.28     7768.23    922.93 o

-1  10 -26     1386.97     2031.79    895.22 o

-9  11 -26     5108.47     4053.35    997.35 o

-6  11 -26    11913.61    13021.45   1258.68 o

-3  11 -26      807.24     1108.85    885.31 o

0   0 -24     4107.52     6184.33   1873.75 o

-1   2 -24     8558.50    10127.09    714.43 o

-3   3 -24     8667.56     8592.30   1017.67 o

0   3 -24    12558.44    11926.77    947.09 o

-2   4 -24    39431.70    41428.03    871.46 o

-4   5 -24    11149.43    11783.80    701.51 o

-1   5 -24     8536.54     9463.77    538.69 o

-6   6 -24     2851.59     2249.07    829.23 o

-3   6 -24     1496.14      388.99    530.56 o

0   6 -24     1495.90     2101.04    880.64 o

-5   7 -24    25239.89    28052.83   1000.14 o

-2   7 -24    12608.31    12265.49    889.17 o

-7   8 -24     4303.80     4688.22    828.66 o

-4   8 -24     2459.52     1228.96    770.53 o

-1   8 -24     1525.37        0.00    756.19 o

-9   9 -24    11713.87    13105.53   1379.13 o

-6   9 -24     8359.33    10757.53   1245.95 o

-3   9 -24     6237.79     4909.00    701.98 o

0   9 -24     5812.08     4899.75   1408.67 o

-8  10 -24     1533.40     1700.95    796.75 o

-5  10 -24    10598.32    10003.92    975.58 o

-2  10 -24      239.35       89.36    797.83 o

-7  11 -24     1658.90     2391.06    989.79 o

-4  11 -24     1776.75      487.03    787.28 o

-6  12 -24     1072.02      911.08    963.65 o

0   1 -22     3723.61     5256.16    714.19 o

-2   2 -22    49433.71    53659.66   1476.09 o

-1   3 -22    60241.33    66095.05   1028.86 o

-3   4 -22      380.28        0.00    433.95 o

0   4 -22    15475.67    16192.68    980.45 o

-5   5 -22    14902.62    15829.17    998.21 o

-2   5 -22    20092.20    22700.36    792.37 o

-4   6 -22     2152.27     2351.28    550.98 o

-1   6 -22    37757.98    37864.56   1134.68 o

-6   7 -22     7195.74     8107.05    677.11 o

-3   7 -22     9526.06    10235.50    674.16 o

0   7 -22    21851.11    22338.44   1320.26 o

-8   8 -22     8889.07     9461.40   1280.14 o

-5   8 -22    29948.17    30325.06   1158.19 o

-2   8 -22     6817.51     7158.17    757.23 o

-7   9 -22     7799.91     8953.03    896.61 o

-4   9 -22     2625.06     2442.00    787.32 o

-1   9 -22     3572.50     2824.53    769.40 o

-9  10 -22    14883.33    18328.74   1057.40 o

-6  10 -22     2309.21     2222.22    970.04 o

-3  10 -22    16534.00    15704.73   1016.13 o

0  10 -22     2840.58     1912.08   1322.38 o

-8  11 -22      579.16        0.00    941.99 o

-5  11 -22     1717.52     2201.51    909.17 o

-2  11 -22     5980.81     5772.22    831.73 o

-7  12 -22    11296.67    10513.27   1078.82 o

-4  12 -22      318.50        0.00    918.38 o

-1   1 -20   134468.34   151883.27   2924.20 o

0   2 -20   786111.81   867984.44  14950.56 o

-2   3 -20    39261.80    42450.64    799.32 o

-1   4 -20    10404.44    10953.40    611.06 o

-3   5 -20   110752.21   127749.57   2095.69 o

0   5 -20    46229.19    50124.90   1737.51 o

-5   6 -20     9086.59    10255.95    717.63 o

-2   6 -20   127063.47   145222.20   1904.49 o

-7   7 -20    30845.71    39496.62   1631.98 o

-4   7 -20    24906.96    25532.38    906.70 o

-1   7 -20     2337.42     1299.06    609.10 o

-6   8 -20    41817.30    46740.88   1176.38 o

-3   8 -20    19827.31    21609.84    861.32 o

0   8 -20      760.46      554.15   1052.15 o

-8   9 -20      999.82        0.00    797.36 o

-5   9 -20    23546.47    25781.38   1146.70 o

-2   9 -20    12707.37    10888.46    875.76 o

-10  10 -20    17367.31    18169.30   1616.70 o

-7  10 -20    15913.13    18728.82   1042.45 o

-4  10 -20      885.87      407.23    811.32 o

-1  10 -20     9053.04     7573.03    849.68 o

-9  11 -20     5001.84     6893.77   1044.08 o

-6  11 -20     4608.05     3987.79    988.21 o

-3  11 -20     3371.43     3017.02    768.40 o

-8  12 -20     6549.10     6605.70    966.22 o

-5  12 -20    23530.96    21466.18   1266.32 o

0   0 -18   223834.25   236235.52   8793.58 o

-1   2 -18     6064.58     7617.78    595.81 o

-3   3 -18    56828.84    68455.07   1462.21 o

-2   4 -18    19650.05    21579.51    638.94 o

-4   5 -18    44851.64    54207.31    988.46 o

-1   5 -18     1347.99      453.31    495.05 o

-6   6 -18     1509.64     1914.93    826.80 o

-3   6 -18    35260.76    37645.53    845.55 o

0   6 -18    50224.81    51738.54   2531.56 o

-5   7 -18    73915.45    87017.52   1465.20 o

-2   7 -18    26030.41    29069.73   1248.95 o

-7   8 -18    57175.36    65472.55   1344.45 o

-4   8 -18     2417.24     1848.11    561.30 o

-1   8 -18    18814.04    17375.98    895.07 o

-9   9 -18    17325.85    21193.20   1615.40 o

-6   9 -18     5479.29     6031.40    761.75 o

-3   9 -18     1048.81      154.67    666.57 o

0   9 -18     7644.87     7090.25   1022.52 o

-8  10 -18     2877.01     1656.61    844.10 o

-5  10 -18    43153.08    43150.23   1295.11 o

-2  10 -18    32892.49    31431.97   1128.28 o

-10  11 -18      794.04      678.05    886.75 o

-7  11 -18     1127.44      326.37    887.14 o

-4  11 -18     5291.71     4852.68    903.69 o

-1  11 -18     9204.90     9890.20    998.56 o

-9  12 -18    12753.59    13238.83   1183.96 o

-6  12 -18     4527.91     3438.75    966.05 o

-3  12 -18    25609.83    26985.59   1530.87 o

0   1 -16   111354.53   117158.30   2283.49 o

-2   2 -16    34184.13    36881.86   1137.66 o

-1   3 -16     8737.38    10181.56    558.78 o

-3   4 -16    26351.42    29354.72    698.88 o

0   4 -16    50515.55    59089.02   1547.14 o

-5   5 -16    26895.10    35037.25   1200.39 o

-2   5 -16   134388.48   150720.14   1993.08 o

-4   6 -16     5542.25     6211.92    508.45 o

-1   6 -16    11496.52    11857.51    694.83 o

-6   7 -16    27058.59    27929.43    982.58 o

-3   7 -16    37743.16    37854.77   1278.87 o

0   7 -16   183736.84   178266.69   3309.70 o

-8   8 -16    89725.74   103642.00   2420.58 o

-5   8 -16     4655.03     5508.49    601.62 o

-2   8 -16     1969.80     1584.26    693.23 o

-7   9 -16    11245.44    10279.28    922.45 o

-4   9 -16    54148.83    53239.51   1505.54 o

-1   9 -16     3393.51     2654.74    644.90 o

-9  10 -16      291.31      688.90    747.05 o

-6  10 -16    10828.83    10259.41   1110.42 o

-3  10 -16     5441.97     4359.99    845.60 o

0  10 -16      883.77     1265.53   1363.15 o

-11  11 -16    10917.34    13473.30   1829.48 o

-8  11 -16     4398.50     3967.87    990.00 o

-5  11 -16      331.58        0.00    865.10 o

-2  11 -16    21845.84    20318.19   1268.10 o

-10  12 -16    17938.28    23055.09   1570.57 o

-7  12 -16     3003.85     2538.86    900.67 o

-4  12 -16     4715.00     3892.72    882.70 o

-6  13 -16     6453.40     7485.82   1030.78 o

-1   1 -14    39263.57    42648.18    993.27 o

0   2 -14    18371.58    17934.13    825.61 o

-2   3 -14    29227.91    32859.29    618.54 o

-4   4 -14     8502.29    10189.32    872.98 o

-1   4 -14     9486.80    11538.35    582.75 o

-3   5 -14    43464.59    50233.46   1072.17 o

0   5 -14     9264.58     9795.71    851.87 o

-5   6 -14      160.41        0.00    461.74 o

-2   6 -14     2702.41     2798.21    578.99 o

-7   7 -14    23087.88    23938.47   1309.87 o

-4   7 -14    11142.41    10603.43    738.32 o

-1   7 -14    12468.83    10081.86    793.04 o

-6   8 -14     2041.65     2443.26    633.90 o

-3   8 -14     9579.47     7637.09    882.24 o

0   8 -14     1871.52     1165.07    949.60 o

-8   9 -14      565.91        0.00    715.75 o

-5   9 -14    17604.09    17436.29   1184.66 o

-2   9 -14     3199.38     2757.01    757.35 o

-10  10 -14      615.39        0.00    998.03 o

-7  10 -14     1837.74     1831.69    673.94 o

-4  10 -14     6261.86     5378.52    817.49 o

-1  10 -14     1417.34     1076.06    845.84 o

-9  11 -14    14268.46    14771.48   1137.56 o

-6  11 -14      111.29        0.00    829.03 o

-3  11 -14     3935.94     3573.84    862.50 o

0  11 -14     1662.10     1590.37   1539.15 o

-8  12 -14     3045.74     3730.40    837.96 o

-5  12 -14      101.53      506.55    786.85 o

-2  12 -14     2542.50     3940.81    945.61 o

-7  13 -14     3704.52     5516.35   1219.55 o

0   0 -12    14294.82    18258.78   1698.91 o

-1   2 -12    19077.50    21067.75    533.48 o

-3   3 -12    22885.15    27435.12    917.58 o

-2   4 -12    72512.03    82033.88   1120.98 o

-4   5 -12    19477.95    20663.90    663.16 o

-1   5 -12    23077.24    23709.56    913.18 o

-6   6 -12     1242.73        0.00    698.67 o

-3   6 -12    24710.38    26546.83    852.19 o

0   6 -12     6471.37     7923.69    938.64 o

-5   7 -12    10657.04    10920.91    764.45 o

-2   7 -12    39141.24    42419.09   1392.83 o

-7   8 -12    23311.29    24258.61    901.10 o

-4   8 -12    47476.58    43566.47   1176.27 o

-1   8 -12    41151.38    35485.90   1258.63 o

-9   9 -12     2746.45     1992.67    961.06 o

-6   9 -12     1406.84     1673.83    603.61 o

-3   9 -12     7522.96     6682.19    806.06 o

0   9 -12     6367.37     6339.86   1023.96 o

-8  10 -12    19574.80    16926.66   1032.24 o

-5  10 -12    41301.02    37963.53   1348.37 o

-2  10 -12      378.40        0.00    936.65 o

-10  11 -12     6383.02     8363.45    854.08 o

-7  11 -12     4172.08     2790.50    854.14 o

-4  11 -12     4951.88     5375.10    791.97 o

-1  11 -12      952.67        0.00    995.13 o

-9  12 -12    19747.28    18378.64   1080.11 o

-6  12 -12     2082.38     2739.87    820.51 o

-3  12 -12     8701.49     9135.30   1098.76 o

-8  13 -12     1986.36     2177.30    762.97 o

-5  13 -12     2661.06     3607.83   1135.83 o

0   1 -10   171353.70   189840.42   3098.66 o

-3   4 -10    25507.78    27922.11    672.72 o

0   4 -10   495665.13   564936.56  10354.03 o

-5   5 -10    56033.59    61465.83   1434.13 o

-2   5 -10    87158.12    99232.28   1624.17 o

-4   6 -10   133992.77   153530.56   2714.68 o

-1   6 -10    10571.01    10618.85    744.81 o

-6   7 -10     1876.71     1909.61    496.42 o

-3   7 -10    23476.66    22821.84    867.54 o

0   7 -10    34168.32    37968.73   1479.65 o

-8   8 -10    20202.20    18642.80   1195.49 o

-5   8 -10    26013.48    26931.71    868.98 o

-2   8 -10    24403.62    22470.65    983.49 o

-7   9 -10    29112.30    27816.16    957.64 o

-4   9 -10    21192.36    19981.20   1069.50 o

-1   9 -10     5926.82     6584.22    756.93 o

-9  10 -10     9376.47    10234.98    892.80 o

-6  10 -10    10045.46    12115.30   1038.12 o

-3  10 -10    32657.60    32165.81   1189.27 o

0  10 -10    12023.17    13211.70   1750.59 o

-11  11 -10     2797.33     1999.44   1136.82 o

-8  11 -10     1024.99      171.63    739.24 o

-5  11 -10     3387.48     3242.34    627.59 o

-2  11 -10     2434.77     1626.06    892.05 o

-10  12 -10     5636.67     7018.45    994.07 o

-7  12 -10    46315.61    45778.35   1321.02 o

-4  12 -10     1758.71     1535.16    738.35 o

-1  12 -10     2840.56     7337.69   1578.16 o

-9  13 -10      212.04      843.04    753.50 o

-6  13 -10     5668.53     6187.36    883.42 o

-1   1  -8     4110.47     6146.67    622.08 o

0   2  -8      212.63      126.74    531.31 o

-2   3  -8    98901.19   114994.10   1666.69 o

-4   4  -8   206695.98   220313.38   4063.37 o

-1   4  -8     1852.12     2010.78    381.39 o

-3   5  -8   198028.48   207765.70   3424.22 o

0   5  -8   167323.16   183446.63   3176.88 o

-5   6  -8    56246.63    61901.94   1013.51 o

-2   6  -8    31590.28    31271.20   1145.85 o

-7   7  -8    60359.79    60135.91   1591.36 o

-4   7  -8    83315.68    83415.75   1582.25 o

-1   7  -8     1540.71      621.26    452.28 o

-6   8  -8    24377.58    24837.42    839.37 o

-3   8  -8    44014.95    41667.61   1113.24 o

0   8  -8     6741.98     6302.80    800.99 o

-8   9  -8    10760.10    10919.43    802.02 o

-5   9  -8    20011.21    20180.64    931.27 o

-2   9  -8    21276.92    21576.28    873.58 o

-10  10  -8     9080.49     9508.31   1738.19 o

-7  10  -8    39764.67    43099.14   1119.29 o

-4  10  -8    24930.84    24404.43   1072.80 o

-1  10  -8    17138.32    17590.96    930.75 o

-9  11  -8     1962.18     1422.88    683.91 o

-6  11  -8      413.65        0.00    676.80 o

-3  11  -8     3923.16     3913.78    735.47 o

0  11  -8     3510.89     2753.26   1710.42 o

-11  12  -8      809.75     2020.68    845.77 o

-8  12  -8     5736.46     6437.14    870.68 o

-5  12  -8    27343.93    24539.84   1060.24 o

-2  12  -8    38068.22    41083.86   1377.76 o

-10  13  -8     3795.55     3779.91    904.77 o

-7  13  -8     4770.59     4866.71    826.33 o

-4  13  -8       85.74     1647.87    915.11 o

0   0  -6    34552.34    37800.86   1125.34 o

-1   2  -6     3514.41     4937.82    393.13 o

-3   3  -6    50622.61    55388.27   1265.57 o

0   3  -6    34565.80    31600.44    998.94 o

-2   4  -6    47421.74    49942.48   1004.09 o

-4   5  -6    76918.47    82439.79   1778.90 o

-1   5  -6    82770.32    84584.06   1174.38 o

-6   6  -6     2858.38     2619.35    595.54 o

-3   6  -6     8779.31     8590.31    626.53 o

0   6  -6     2360.89     2477.54    601.11 o

-5   7  -6    42836.46    44315.38    910.00 o

-2   7  -6    72934.98    73309.70   1289.93 o

-7   8  -6     4495.40     5286.57    558.65 o

-4   8  -6     3976.27     3415.36    697.87 o

-1   8  -6     8448.49     8131.36    589.05 o

-9   9  -6    22652.72    24275.28   1159.86 o

-6   9  -6    20951.51    20012.19    839.08 o

-3   9  -6     7249.11     8162.30    776.02 o

0   9  -6    27062.30    27270.65   1218.99 o

-8  10  -6    17448.82    17431.45   1070.11 o

-5  10  -6     5558.81     4028.15    849.67 o

-2  10  -6      353.03        0.00    682.18 o

-10  11  -6      308.49        0.00    812.02 o

-7  11  -6     5642.43     5961.13    698.60 o

-4  11  -6     7566.38     6889.81    769.75 o

-1  11  -6      571.52      258.28    802.46 o

-9  12  -6     2511.38     2552.20    764.10 o

-6  12  -6     1583.02      780.61    729.63 o

-3  12  -6     4957.49     7154.55    879.28 o

-8  13  -6     1166.11     1746.21    784.64 o

-5  13  -6      353.60      667.68    843.30 o

0   1  -4    51691.59    57311.42   1689.42 o

-2   2  -4    40209.60    41810.38    971.48 o

-1   3  -4   162466.28   167715.30   3057.40 o

-3   4  -4    13243.25    12427.12    557.76 o

0   4  -4   178457.08   181573.56   3078.73 o

-5   5  -4   183941.63   195129.27   3311.97 o

-2   5  -4    53963.02    54002.55   1024.96 o

-4   6  -4    23159.64    23773.10    637.43 o

-1   6  -4    38183.63    37069.13    818.26 o

-6   7  -4    14624.26    14294.66    678.92 o

-3   7  -4    66753.94    65819.14   1304.08 o

0   7  -4    47015.50    46111.70   1321.17 o

-8   8  -4     3656.75     2998.22    763.10 o

-5   8  -4     3799.15     3740.36    690.89 o

-2   8  -4    41841.37    37476.88    972.76 o

-7   9  -4    66927.44    66616.71   1217.19 o

-4   9  -4    16799.09    15521.60    944.69 o

-1   9  -4     9218.80     9108.36    703.60 o

-9  10  -4      576.86        0.00    739.38 o

-6  10  -4    10345.60    12117.75   1096.03 o

-3  10  -4      613.34        0.00    609.98 o

0  10  -4    15085.59    13250.78   1358.00 o

-11  11  -4    17171.16    19850.90   1585.39 o

-8  11  -4     3807.91     2979.70    687.26 o

-5  11  -4    11968.30    12127.90    921.19 o

-2  11  -4     6124.41     6857.31    781.37 o

-10  12  -4     3662.09     3891.80    764.75 o

-7  12  -4      153.36        0.00    738.57 o

-4  12  -4     1758.99     1817.67    741.90 o

-1  12  -4      342.31     2380.01    805.10 o

-9  13  -4     9244.42     8432.90   1022.93 o

-6  13  -4     1186.31     1507.10    832.55 o

-3  13  -4     1296.98     3202.63    772.55 o

-1   1  -2    20659.93    20599.94    464.13 o

0   2  -2     6666.82     7191.89    538.17 o

-2   3  -2    28417.28    27271.69   1208.76 o

-4   4  -2     3666.21     3907.47    409.21 o

-1   4  -2     2624.48     2231.58    375.21 o

-3   5  -2    52170.94    51552.23   1225.58 o

0   5  -2   140777.30   147873.13   2617.12 o

-5   6  -2     3553.72     3701.28    385.07 o

-2   6  -2     2851.13     2425.23    376.32 o

-7   7  -2    14343.72    13781.82    862.48 o

-4   7  -2     6650.26     5878.15    456.82 o

-1   7  -2     4501.76     4092.41    513.29 o

-6   8  -2    51257.22    50905.80   1786.61 o

-3   8  -2    70107.91    63306.78   1538.08 o

0   8  -2    11006.80    10141.93   1030.23 o

-8   9  -2      780.38     2085.88   1043.68 o

-5   9  -2     8772.96     7713.66    668.88 o

-2   9  -2    24736.55    24646.11    770.65 o

-10  10  -2    35204.57    37735.89   1893.31 o

-7  10  -2    25981.55    26950.07    969.75 o

-4  10  -2    15084.50    13804.25    828.80 o

-1  10  -2     5070.66     6266.10    706.70 o

-9  11  -2      530.84      578.70    595.76 o

-6  11  -2     1547.20      640.04    693.75 o

-3  11  -2     2253.88     2102.58    694.37 o

0  11  -2     2604.90     3772.08   1402.46 o

-11  12  -2    11575.12    11588.85   1079.04 o

-8  12  -2    22105.50    21505.74   1097.74 o

-5  12  -2     7738.47     7273.64    780.92 o

-2  12  -2     5599.38    10701.64   1627.75 o

-10  13  -2     7854.64     9419.49   1225.07 o

-7  13  -2     3833.67     3547.37    717.54 o

-4  13  -2       28.91      703.25    841.91 o

-1   2   0    93859.30    91551.36   1726.03 o

-3   3   0   127356.01   136839.97   2658.09 o

0   3   0   126806.18   133366.53   2603.77 o

-2   4   0   735401.94   764146.88   8983.95 o

-4   5   0    11906.86    10036.11    695.18 o

-1   5   0    12085.80    10393.09    542.31 o

-6   6   0   123880.44   136068.92   2392.59 o

-3   6   0    50590.71    52146.62    755.75 o

0   6   0   125759.16   138769.86   2330.62 o

-5   7   0    48831.30    50839.47    929.95 o

-2   7   0    49067.56    49026.13    844.26 o

-7   8   0    57402.39    54810.90   1059.50 o

-4   8   0   160766.81   164130.05   2945.63 o

-1   8   0    57268.32    54171.78   1221.83 o

-9   9   0     8148.20     7673.59   1135.50 o

-6   9   0      310.42        0.00    616.65 o

-3   9   0      321.94        0.00    463.96 o

0   9   0     8175.02     9022.43   1210.88 o

-8  10   0     5761.77     5276.30    681.46 o

-5  10   0    63953.35    64657.52   1357.98 o

-2  10   0     6277.98     6235.90    633.82 o

-10  11   0     7988.45     9200.49   1036.78 o

-7  11   0     1810.01     1558.72    830.95 o

-4  11   0     1939.40     1455.77    685.10 o

-1  11   0     7810.97     9420.77    835.22 o

-9  12   0    25581.03    27736.10   1149.02 o

-6  12   0      528.94      746.87    902.56 o

-3  12   0    25744.19    26063.13   1477.50 o

-8  13   0     2444.04     3889.77    743.08 o

-5  13   0     2353.35     4898.26    969.85 o

0   1   2    20326.14    19435.42    374.13 o

-2   2   2     8771.07     7852.89    530.07 o

-1   3   2    28905.28    26958.32    463.37 o

-3   4   2     3124.13     3034.47    274.60 o

0   4   2     3336.64     3892.92    422.06 o

-5   5   2   140296.36   147207.75   2683.26 o

-2   5   2    53706.50    48974.58    852.01 o

-4   6   2     3349.39     3278.85    293.41 o

-1   6   2     3718.48     3422.15    386.94 o

-6   7   2     5198.79     3731.12    958.16 o

-3   7   2     7334.87     6099.95    493.78 o

0   7   2    15859.04    14219.57    886.01 o

-8   8   2    12064.08    11768.50   1306.90 o

-5   8   2    70143.90    59667.61   1972.18 o

-2   8   2    50939.09    48837.11    999.07 o

-7   9   2    24503.54    25720.48    871.59 o

-4   9   2     8938.29     8143.65    662.57 o

-1   9   2      908.68      684.06    575.42 o

-9  10   2     5164.08     1868.15   1075.02 o

-6  10   2    15574.60    14116.21    815.99 o

-3  10   2    25960.45    25964.12    887.83 o

0  10   2    35272.19    34736.04   1892.99 o

-11  11   2     2818.25     3296.80   1097.12 o

-8  11   2     2189.23     1741.40    696.45 o

-5  11   2     1369.51      935.22    623.69 o

-2  11   2      596.30      930.00    578.63 o

-10  12   2     5876.52     8264.87   1677.46 o

-7  12   2     7518.96     8205.73    788.19 o

-4  12   2    21973.44    22385.07    995.88 o

-1  12   2    11456.73    15109.27   1048.17 o

-9  13   2       27.95        0.00    793.42 o

-6  13   2     3646.59     5681.07    933.17 o

-3  13   2     7947.13     9722.67   1037.92 o

-1   1   4    51883.69    47445.54    741.68 o

0   2   4    39692.30    37357.42    777.94 o

-2   3   4   160378.34   162684.38   1672.91 o

-4   4   4   179984.48   188348.19   2780.41 o

-1   4   4    12647.72    11793.77    599.58 o

-3   5   4    53765.38    51784.99    682.21 o

0   5   4   181588.59   192461.17   3201.05 o

-5   6   4    37712.24    38599.59    788.30 o

-2   6   4    23037.85    23671.68    564.46 o

-7   7   4    47094.70    50480.79   2305.29 o

-4   7   4    65582.55    65158.61    891.85 o

-1   7   4    14623.57    14140.01    773.98 o

-6   8   4    41444.16    39029.35    844.85 o

-3   8   4     3801.78     2641.70    784.66 o

0   8   4     3492.32     2567.84    667.23 o

-8   9   4     8996.13     8160.94    780.92 o

-5   9   4    16514.38    13272.77    895.62 o

-2   9   4    66312.39    64692.46   1155.02 o

-10  10   4    14987.60    14915.71   1451.92 o

-7  10   4      602.09        0.00    581.10 o

-4  10   4    10343.67     9788.13    757.27 o

-1  10   4      596.32      500.92    602.58 o

-9  11   4     6003.21     8713.16   1510.35 o

-6  11   4    11642.19    12160.95    826.31 o

-3  11   4     3700.65     2622.00    688.61 o

0  11   4    17256.05    16129.89   1946.10 o

-11  12   4      352.51      154.87    832.23 o

-8  12   4     1871.05      298.47    793.31 o

-5  12   4      150.35        0.00    708.42 o

-2  12   4     3859.45     4007.25    923.03 o

-10  13   4     1276.05     2955.93   1142.40 o

-7  13   4     1115.68     1201.50    717.11 o

-4  13   4     9143.15    10541.04    937.15 o

0   0   6    33353.01    33825.42   1130.93 o

-1   2   6     3806.03     4133.84    305.47 o

-3   3   6    32769.50    32474.03    788.06 o

0   3   6    50222.45    49854.13   1011.28 o

-2   4   6    46815.85    45876.69    629.20 o

-4   5   6    83467.92    83401.33   1032.93 o

-1   5   6    77776.62    77257.87   1121.64 o

-6   6   6     2273.12     2550.68    500.01 o

-3   6   6     8560.62     8984.21    429.07 o

0   6   6     3242.81     2908.98    610.39 o

-5   7   6    73921.16    71775.93    954.20 o

-2   7   6    43306.68    43273.13    839.93 o

-7   8   6     8298.92     6143.35    592.47 o

-4   8   6     4163.05     2671.22    417.66 o

-1   8   6     4719.77     4408.94    593.35 o

-9   9   6    28100.96    28976.60   1563.76 o

-6   9   6     7436.57     7581.21    599.13 o

-3   9   6    21362.40    19780.14    769.34 o

0   9   6    23480.25    24943.12   1284.28 o

-8  10   6      369.00        0.00    615.27 o

-5  10   6     5356.44     4510.00    730.57 o

-2  10   6    17821.02    18547.93    880.04 o

-10  11   6      579.13      301.44   1483.93 o

-7  11   6     7789.60     7127.47    776.79 o

-4  11   6     5803.28     5792.20    683.67 o

-1  11   6      307.22        0.00    882.58 o

-9  12   6     5039.82     6889.18   1327.39 o

-6  12   6     1575.21     1039.66    713.81 o

-3  12   6     2292.84     2724.32    761.86 o

-8  13   6      377.08        0.00    836.55 o

-5  13   6     1248.10     1947.20    792.03 o

0   1   8     5080.78     4552.42    354.34 o

-2   2   8      681.37      941.46    293.99 o

-1   3   8    99305.77    99348.09   1525.65 o

-3   4   8     1844.47     2088.19    224.45 o

0   4   8   206173.17   202281.20   3186.27 o

-5   5   8   168444.58   178155.50   3901.34 o

-2   5   8   199209.33   193108.86   2185.75 o

-4   6   8    31402.72    32181.50    634.32 o

-1   6   8    55636.95    57285.11    985.17 o

-6   7   8     1364.63      918.17    392.62 o

-3   7   8    85036.87    85235.77   1083.98 o

0   7   8    60618.75    56276.24   2433.37 o

-8   8   8     7123.73     6993.75    826.10 o

-5   8   8    42831.12    41613.79    936.29 o

-2   8   8    22682.96    22302.74    748.21 o

-7   9   8    21368.23    22862.26    863.55 o

-4   9   8    20185.85    20856.96    786.34 o

-1   9   8    10694.59     9613.25    839.35 o

-9  10   8    16670.28    15511.06   1023.36 o

-6  10   8    24980.80    27392.57   1218.37 o

-3  10   8    38809.47    38361.06   1142.21 o

0  10   8     8608.59     7501.65   1157.59 o

-11  11   8     3596.38     4327.97   2074.83 o

-8  11   8     3947.13     3318.52    653.24 o

-5  11   8      410.72        0.00    603.87 o

-2  11   8     2013.93     1417.97    714.66 o

-10  12   8    38190.21    42390.90   1294.04 o

-7  12   8    26758.16    28257.88   1173.15 o

-4  12   8     5934.73     5901.54    830.95 o

-1  12   8      757.59     1024.16    923.63 o

-9  13   8      112.28        0.00    968.53 o

-6  13   8     4855.98     3967.29    924.63 o

-3  13   8     3835.64     3674.08    845.49 o

-1   1  10   168862.83   179997.48   3260.82 o

0   2  10   906788.88   974105.88  16030.53 o

-2   3  10    81712.45    81698.86    980.33 o

-4   4  10   495347.22   534227.13   8197.10 o

-1   4  10    25908.08    23554.97    534.92 o

-3   5  10    86323.95    88072.35   1088.98 o

0   5  10    53899.52    57897.55   1327.01 o

-5   6  10    11350.37    10124.05    547.57 o

-2   6  10   134885.75   141983.70   1804.20 o

-7   7  10    34851.44    33052.46   1510.75 o

-4   7  10    22978.98    23057.63    601.30 o

-1   7  10     1729.51      937.34    526.80 o

-6   8  10    23855.75    25031.83    703.81 o

-3   8  10    27114.07    26601.24    831.92 o

0   8  10    21100.53    19634.67   1142.25 o

-8   9  10     6076.73     5088.63    589.85 o

-5   9  10    21343.05    22506.78    660.51 o

-2   9  10    28018.64    25865.28    911.69 o

-10  10  10    11409.28    13917.05   1400.73 o

-7  10  10    33603.01    34443.39   1288.62 o

-4  10  10    10659.89    11232.43    833.69 o

-1  10  10     9689.23     8751.63    865.72 o

-9  11  10     2512.37     2580.52    816.96 o

-6  11  10     3223.57     4467.51    678.14 o

-3  11  10      943.70      669.43    695.03 o

0  11  10     2724.86     1405.77   1360.19 o

-11  12  10     3104.53     2916.26    846.29 o

-8  12  10     1522.94     1475.99    736.55 o

-5  12  10    46586.50    45695.24   1387.61 o

-2  12  10     5933.04     5324.65    808.80 o

-7  13  10     5715.50     5195.02   1076.97 o

-4  13  10      226.86      984.15    760.85 o

0   0  12    17850.71    15716.98   1193.87 o

-1   2  12    19724.71    18907.32    523.79 o

0   3  12    22283.86    23198.04    743.37 o

-2   4  12    72397.30    71218.70   1015.09 o

-4   5  12    22849.14    22167.95    551.99 o

-1   5  12    19850.18    17907.02    520.42 o

-6   6  12     6309.84     6440.09    711.64 o

-3   6  12    24743.34    22853.34    639.20 o

0   6  12     1340.67      502.83    599.93 o

-5   7  12    39776.52    41717.04    737.08 o

-2   7  12    10049.26     9461.73    639.06 o

-7   8  12    40372.85    39123.46    896.44 o

-4   8  12    47686.73    43391.41    822.03 o

-1   8  12    23245.89    22140.15    847.11 o

-9   9  12     6423.83     5874.24    793.72 o

-6   9  12     7355.12     7059.76    546.24 o

-3   9  12     1635.77     1187.87    533.24 o

0   9  12     2386.28     1743.61   1056.72 o

-8  10  12      366.02        0.00    680.04 o

-5  10  12    41414.64    37517.44   1001.44 o

-2  10  12    19184.53    17561.72    912.47 o

-10  11  12      854.93      128.99    707.42 o

-7  11  12     5021.10     4607.97    680.53 o

-4  11  12     3967.01     3717.04    659.71 o

-1  11  12     6335.06     6776.26    933.83 o

-9  12  12     8801.04     7743.81    891.02 o

-6  12  12     2129.32     2729.07    712.20 o

-3  12  12    19757.19    17556.26    999.55 o

-8  13  12     2687.36     3969.97    902.34 o

-5  13  12     1854.81     2809.24    794.37 o

0   1  14    40606.62    37891.77    892.52 o

-2   2  14    17267.23    16053.72    694.88 o

-1   3  14    30067.90    28996.91    699.47 o

-3   4  14     9363.32     8240.83    473.43 o

0   4  14     8932.17     7064.77    653.11 o

-5   5  14     9674.25     9751.30    727.56 o

-2   5  14    43413.35    42821.14    837.97 o

-4   6  14     2573.98     2039.15    334.62 o

-1   6  14      183.03        0.00    391.98 o

-6   7  14    12546.16    11458.96    603.84 o

-3   7  14    10303.22     9500.05    580.25 o

0   7  14    23919.10    22101.43   1115.57 o

-8   8  14     2070.95     1880.98    681.63 o

-5   8  14     9920.95     8181.10    563.37 o

-2   8  14     2052.21     1601.83    511.66 o

-7   9  14     3082.74     2926.93    514.93 o

-4   9  14    18120.91    17047.75    775.96 o

-1   9  14      510.77        0.00    666.82 o

-9  10  14     1298.72        0.00    608.58 o

-6  10  14     6159.59     6343.95    583.91 o

-3  10  14     1915.49      185.73    620.66 o

0  10  14      671.00        0.00   1130.65 o

-11  11  14     1475.60     1982.59   1111.38 o

-8  11  14     3898.80     3684.63    810.89 o

-5  11  14       91.30      206.92    602.69 o

-2  11  14    14124.67    14070.64    954.54 o

-10  12  14     2696.25     2719.82    745.71 o

-7  12  14      102.75      648.40    816.16 o

-4  12  14     3237.44     4115.73    735.00 o

-6  13  14     3751.36     3992.86    850.80 o

-1   1  16   111533.23   110247.99   1888.67 o

0   2  16    35222.40    31104.41    928.28 o

-2   3  16     9027.04     8032.28    474.44 o

-4   4  16    49991.77    49176.74   1143.18 o

-1   4  16    26443.32    24018.13    675.43 o

-3   5  16   133144.39   130047.48   1598.54 o

0   5  16    27009.26    29190.31    978.49 o

-5   6  16    11956.38    11501.16    554.31 o

-2   6  16     5387.69     5738.11    483.30 o

-7   7  16   183893.20   175713.69   3075.73 o

-4   7  16    37444.34    35078.84    777.61 o

-1   7  16    26551.06    25061.39    907.55 o

-6   8  16     2100.55     1741.52    510.40 o

-3   8  16     4830.71     3846.82    523.12 o

0   8  16    90166.68    88634.30   2077.31 o

-8   9  16     3546.12     3370.60    551.77 o

-5   9  16    53211.30    50407.02   1344.30 o

-2   9  16    11325.51     9575.48    838.75 o

-10  10  16      996.95        0.00   1143.75 o

-7  10  16     5415.97     5231.57    599.84 o

-4  10  16    10773.70     9814.73    762.70 o

-1  10  16      324.23        0.00    764.12 o

-9  11  16    21358.65    21042.66   1026.75 o

-6  11  16      327.48        0.00    631.91 o

-3  11  16     4522.40     4525.35    735.04 o

0  11  16    11002.98    10593.22   1428.96 o

-8  12  16     4914.36     4750.06    881.96 o

-5  12  16     3156.53     3838.71    690.82 o

-2  12  16    17275.02    15509.84   1070.84 o

-7  13  16     6496.85     6334.81   1053.31 o

0   0  18   226962.56   230368.70   6350.41 o

-1   2  18     5874.74     5579.07    374.64 o

-3   3  18   170456.95   176626.03   3201.24 o

0   3  18    55926.75    57213.46   1336.25 o

-2   4  18    21071.92    18439.00    682.34 o

-4   5  18     1001.73      787.52    388.43 o

-1   5  18    45076.98    45171.26    930.67 o

-6   6  18    50163.27    47872.14   1640.43 o

-3   6  18    35468.28    33306.84    804.39 o

0   6  18     1919.79     1712.22    927.07 o

-5   7  18    26241.71    25943.73    851.78 o

-2   7  18    73971.84    74870.66   1270.67 o

-7   8  18    18865.57    18099.04    782.08 o

-4   8  18     2285.39     1907.88    505.07 o

-1   8  18    57022.76    56617.08   1379.27 o

-9   9  18     8019.59     6551.83    932.71 o

-6   9  18     1234.68      318.81    575.62 o

-3   9  18     5729.70     4429.60    587.97 o

0   9  18    17889.30    15639.50   1479.04 o

-8  10  18    32857.23    33739.70    959.93 o

-5  10  18    43147.02    41875.06   1039.50 o

-2  10  18     2706.35     1158.65    696.03 o

-10  11  18     9317.85     9519.05    953.13 o

-7  11  18     5506.64     5720.91    810.30 o

-4  11  18     1264.63     1088.69    610.75 o

-1  11  18      792.99      702.58    803.39 o

-9  12  18    25375.50    24680.43   1116.52 o

-6  12  18     4361.66     4563.03    940.25 o

-3  12  18    13037.19    11893.41    971.34 o

0   1  20   135089.81   142446.13   2403.77 o

-2   2  20   778124.38   864293.31  14930.83 o

-1   3  20    39270.20    37410.46    771.26 o

-3   4  20    10599.29     9592.81    632.64 o

0   4  20   114823.62   128816.64   2484.56 o

-5   5  20    46435.75    44878.32   1478.50 o

-2   5  20   110416.17   111377.41   1649.42 o

-4   6  20   124609.63   124559.67   1700.59 o

-1   6  20     8750.43     8024.17    669.91 o

-6   7  20     2413.16     1360.86    511.41 o

-3   7  20    24309.09    21924.94    889.03 o

0   7  20    32322.33    33639.96   1615.70 o

-8   8  20      925.12      571.46    715.30 o

-5   8  20    19786.67    19625.86    846.26 o

-2   8  20    42430.80    39512.04   1065.61 o

-7   9  20    12649.37    11921.42    749.77 o

-4   9  20    23343.35    23836.81    843.56 o

-1   9  20      935.43        0.00    703.21 o

-9  10  20     8832.86     9167.05    943.89 o

-6  10  20     1024.28      108.44    677.52 o

-3  10  20    15728.65    13455.23    854.84 o

0  10  20    18144.60    13984.73   1506.01 o

-8  11  20     3422.28     3848.75    843.17 o

-5  11  20     4637.37     4616.45    723.97 o

-2  11  20     4977.27     4861.69    779.19 o

-7  12  20    22709.14    21553.80   1342.71 o

-4  12  20     6436.21     6562.22    925.52 o

-1   1  22     4308.71     4232.66    573.13 o

0   2  22    52626.26    47546.15   1286.45 o

-2   3  22    60081.28    60982.07    933.26 o

-4   4  22    17342.81    14883.28   1462.95 o

-1   4  22      369.03      185.17    430.44 o

-3   5  22    22582.27    18832.87    739.23 o

0   5  22    15600.90    13049.68   1063.68 o

-5   6  22    38048.64    34433.31    929.31 o

-2   6  22     2302.44     1646.21    561.70 o

-7   7  22    22080.91    21565.35   1063.77 o

-4   7  22     9504.98     8394.82    603.32 o

-1   7  22     7463.50     6701.30    717.35 o

-6   8  22     7038.32     5840.57    636.71 o

-3   8  22    29877.93    26643.45    850.76 o

0   8  22     8652.03     7787.80   1263.32 o

-8   9  22     3960.85     3227.93    573.08 o

-5   9  22     3152.61     2303.88    790.17 o

-2   9  22     7976.61     6213.73    768.69 o

-10  10  22     2823.38     3800.42   1760.69 o

-7  10  22    16376.14    15239.31    903.21 o

-4  10  22     2209.71     2451.66    625.87 o

-1  10  22    14729.12    14026.58   1037.91 o

-9  11  22     6468.22     7619.88    906.40 o

-6  11  22     1756.21     2146.65    693.67 o

-3  11  22      587.35      590.44    662.17 o

-8  12  22      336.36        0.00    901.08 o

-5  12  22    11662.30    10367.82    862.02 o

0   0  24     2708.10     3089.54    940.92 o

-1   2  24     8045.54     7529.50    529.24 o

-3   3  24    11778.14    10164.87    975.13 o

0   3  24     8964.59     7651.10    831.86 o

-2   4  24    39656.95    36219.49    839.58 o

-4   5  24     8272.18     6212.39    606.95 o

-1   5  24    10385.72     9532.95    665.28 o

-6   6  24     1556.80     1601.42    795.60 o

-3   6  24     1544.55        0.00    603.89 o

0   6  24     2885.57     1074.16    929.07 o

-5   7  24    11375.11    10634.72    910.01 o

-2   7  24    24620.29    23272.35    933.17 o

-7   8  24     1564.48      224.18    580.85 o

-4   8  24     2490.43     1661.76    619.55 o

-1   8  24     4437.32     3655.29    815.38 o

-9   9  24     5212.99     6142.89   1619.53 o

-6   9  24     5911.74     3254.95    711.50 o

-3   9  24     7876.87     7937.57    680.81 o

0   9  24    11496.78    11729.72   1448.58 o

-8  10  24      174.29      183.28    616.09 o

-5  10  24    10622.20    10857.26    832.07 o

-2  10  24     1445.35     1401.27    793.98 o

-7  11  24     1580.09     1769.40    707.16 o

-4  11  24     1790.67     2144.86    660.38 o

-6  12  24      948.28     2546.20    809.02 o

0   1  26     6052.43     4819.65    598.59 o

-2   2  26    15343.44    15011.08    868.04 o

-1   3  26    48673.51    47155.39   1135.13 o

-3   4  26      498.10        0.00    569.15 o

0   4  26    45275.27    42709.95   1399.14 o

-5   5  26   181261.81   175534.22   5955.82 o

-2   5  26    54119.70    50662.51   1039.39 o

-4   6  26    12119.89    12595.41    881.56 o

-1   6  26     4559.31     3574.29    679.49 o

-6   7  26    20901.28    20323.05   1051.95 o

-3   7  26   125025.30   121507.87   2594.08 o

0   7  26    26732.31    25468.61   1966.43 o

-8   8  26     4484.63     3286.01   1009.21 o

-5   8  26     3003.56      669.35    831.04 o

-2   8  26    31792.00    30543.29   1054.23 o

-7   9  26    46265.29    42315.26   1191.96 o

-4   9  26     5865.32     4251.26    762.70 o

-1   9  26     3724.00     3926.05    823.07 o

-9  10  26     1459.48     1407.23    727.81 o

-6  10  26     7097.32     7481.84    887.67 o

-3  10  26     5639.40     6197.48    771.68 o

0  10  26    43582.20    40902.78   2673.34 o

-8  11  26      856.86     1488.72    700.33 o

-5  11  26    12161.94    11192.69    936.95 o

-2  11  26     5267.15     5421.31   1388.79 o

-1   1  28    46793.89    44950.32   1242.91 o

0   2  28    24555.55    21116.05   1108.92 o

-2   3  28    26254.93    24670.00    985.72 o

-4   4  28    58191.34    49079.80   1741.70 o

-1   4  28    11461.82     9339.19    703.50 o

-3   5  28    70255.52    69435.73   1413.23 o

0   5  28    95803.46    94744.95   2157.33 o

-5   6  28     2426.56      674.79    709.86 o

-2   6  28     3292.10     2695.66    632.31 o

-7   7  28    36222.70    31353.61   1849.61 o

-4   7  28    18501.19    19613.97    981.66 o

-1   7  28    19325.16    20276.28   1135.71 o

-6   8  28    21635.97    18973.00   1112.60 o

-3   8  28    21310.71    20102.07    916.57 o

0   8  28     6063.86     5156.73   1205.42 o

-8   9  28      524.46     1263.65    801.21 o

-5   9  28    15224.24    13390.82    909.04 o

-2   9  28    30104.79    27310.07   1768.19 o

-7  10  28    12068.10    11999.09   1189.80 o

-4  10  28     2793.84     4083.66    702.62 o

-1  10  28     4603.98     5233.83    936.16 o

-6  11  28     3037.26     3652.54    809.45 o

-3  11  28     1161.32     2210.31   1044.37 o

-1   2  30     4401.76     3305.87    492.41 o

-3   3  30    60160.75    56541.55   1641.33 o

0   3  30    35902.12    35651.82   1582.79 o

-2   4  30   210316.69   209503.95   3126.28 o

-4   5  30     6344.22     6595.03    794.83 o

-1   5  30     5027.95     4995.04    611.02 o

-6   6  30    32529.13    29789.86   1783.27 o

-3   6  30    10735.40     9813.67    697.44 o

0   6  30    61814.08    60925.79   1782.79 o

-5   7  30    14191.71    12941.27   1003.55 o

-2   7  30     9138.21     7950.16    750.02 o

-7   8  30     7449.91     7012.46    897.21 o

-4   8  30    20209.20    17457.18   1240.23 o

-1   8  30     3389.32     2905.41    805.83 o

-9   9  30     2523.18     2940.96   1163.89 o

-6   9  30     1421.70      836.00    916.11 o

-3   9  30     1900.58     1925.50    693.27 o

0   9  30     4521.27     5779.47   1478.44 o

-8  10  30       75.01      504.24    944.96 o

-5  10  30    31007.40    25269.52   1838.96 o

-2  10  30    13198.97    11863.04    953.75 o

0   1  32     6902.61     6377.78    712.78 o

-2   2  32    21464.38    21467.29   1037.50 o

-1   3  32     2238.77      806.25    682.18 o

-3   4  32     1503.86      279.74    673.04 o

0   4  32     9000.47     8493.31   1194.38 o

-5   5  32     8680.49     6750.80   1294.42 o

-2   5  32     1936.51      990.31    664.07 o

-4   6  32     8284.32     6838.21    946.90 o

-1   6  32     3796.35     3993.54    691.29 o

-6   7  32     4780.47     4182.40    866.51 o

-3   7  32     1830.22      581.77    657.57 o

0   7  32      569.46        0.00   1091.20 o

-8   8  32       62.86      371.72   1267.17 o

-5   8  32     6530.25     7052.37    806.62 o

-2   8  32     5322.57     4932.79    794.77 o

-7   9  32     1172.72      644.15    982.63 o

-4   9  32      578.52      690.85    720.78 o

-1   9  32     1906.95     2817.45    844.47 o

-6  10  32      787.99      941.21    940.28 o

-3  10  32     7124.21     7505.56    844.72 o

-1   1  34    30207.70    26341.94   1123.55 o

0   2  34    55550.64    52640.15   1878.49 o

-2   3  34     8120.59     7550.64    758.29 o

-4   4  34     6580.14     5432.38   1309.80 o

-1   4  34    14014.04    11304.96    997.56 o

-3   5  34    10661.60     9519.29    941.98 o

0   5  34    34580.89    30556.21   1341.64 o

-5   6  34      450.80        0.00    889.29 o

-2   6  34     1354.64     1018.11    757.79 o

-7   7  34    17212.60    17458.69   1563.93 o

-4   7  34    12298.14    10663.85   1084.25 o

-1   7  34      644.31     1253.12    917.10 o

-6   8  34     1181.99      946.64    984.67 o

-3   8  34     3976.14     5521.80    724.58 o

0   8  34     2853.28     3988.36   1142.32 o

-8   9  34     1208.57     1498.02    872.57 o

-5   9  34     8998.73     8688.12    819.91 o

-2   9  34    11661.62    13040.87    955.75 o

0   0  36    13956.49    13003.98   1818.25 o

-1   2  36      990.15      210.75    539.90 o

-3   3  36    38810.82    35153.80   1458.44 o

0   3  36     9999.56     9940.06   1232.99 o

-2   4  36     3888.98     3766.49    758.27 o

-4   5  36    14164.26    11402.49   1074.94 o

-1   5  36    21372.24    20526.22   1074.49 o

-6   6  36      336.33        0.00   1236.75 o

-3   6  36    11108.55    11354.52   1032.90 o

0   6  36    17389.82    19061.54   1255.21 o

-5   7  36    57937.90    56743.61   1642.96 o

-2   7  36    22326.74    23560.49    948.74 o

-7   8  36     7295.72     6464.11   1109.35 o

-4   8  36     4114.78     4108.75    995.77 o

-1   8  36     2984.59     6811.17    998.00 o

-6   9  36     3949.21     5171.76   1085.55 o

-3   9  36     8902.01     9962.84   1003.92 o

0   1  38     9772.68    10033.90    947.16 o

-2   2  38    14248.83    12360.68   1220.98 o

-1   3  38    46554.87    45155.06   1306.52 o

-3   4  38     1605.72       48.40    769.16 o

0   4  38     1064.71        0.00   1428.31 o

-5   5  38    48265.81    47575.30   2177.18 o

-2   5  38    32576.78    31901.93   1232.25 o

-4   6  38     3106.44     2562.40    967.44 o

-1   6  38    25360.62    27988.96   1149.67 o

-6   7  38     2502.40     1729.51   1033.97 o

-3   7  38    19364.16    22459.74   1249.20 o

0   7  38    53796.63    50912.72   1806.23 o

-5   8  38     7932.88     9938.64   1205.12 o

-2   8  38      833.24     1305.99    818.58 o

-1   1  40     9755.39     9303.08    972.20 o

0   2  40   106909.98   101718.20   2698.77 o

-2   3  40     9165.21     9283.94    996.27 o

-4   4  40    51508.15    53445.03   2318.20 o

-1   4  40       78.18        0.00    786.93 o

-3   5  40      566.54      531.18    890.50 o

0   5  40    15096.57    17455.46   1559.98 o

-5   6  40     1404.02      540.09   1091.85 o

-2   6  40    31932.40    31923.51   1409.96 o

-7   7  40     5822.02     6942.26   1912.98 o

-4   7  40    11048.39    13351.93   1219.44 o

-1   7  40      275.88     3281.65   1050.88 o

-3   8  40     7109.17     8647.30   1138.81 o

0   0  42    19825.59    19143.24   1917.83 o

-1   2  42     4542.01     4843.56    794.99 o

-3   3  42     6170.80     8298.81   1574.66 o

0   3  42    18234.85    19064.95   1491.52 o

-2   4  42     5773.23     6470.78    948.36 o

-4   5  42    13990.29    15438.31   1396.38 o

-1   5  42     5023.11     7382.05    918.95 o

-6   6  42      977.59     2112.00   2794.34 o

-3   6  42      517.70     1653.11    982.55 o

0   6  42     3258.25     7033.71   2175.78 o

-5   7  42     4839.98     4969.32   1116.52 o

-2   7  42     7334.26     7975.73   1113.40 o

0   1  44     8997.44     8640.08   1233.78 o

-2   2  44    27795.60    27388.88   1963.28 o

-1   3  44     5039.17     4712.20    898.40 o

-3   4  44     4113.40     8510.44   1312.49 o

0   4  44    12669.08    12815.99   1426.57 o

-5   5  44    10293.84    13415.21   2264.41 o

-2   5  44    12557.48    14198.89   1142.13 o

-4   6  44     2483.22     5969.35   2450.79 o

-1   1  46     7328.38     8611.60   1819.72 o

0   2  46     1643.72     2851.93   1364.70 o

-2   3  46     9831.27    10987.72   1440.57 o

-4   4  46     3246.00     3889.05   2927.58 o

-1   4  46        0.26      983.68    880.36 o

-3   5  46    50210.54    48879.36   1787.41 o

-1   2  48     6327.08    10864.97   1430.74 o