Table 8. Anisotropic displacement parameters (Å2x 103) for cualstibite. The anisotropic displacement factor exponent takes the form: -22[h2a*2U11 + ... + 2hka*b*U12 ]]

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb(1) | 22(1) | 22(1) | 21(1) | 0 | 0 | 11(1) |
| Sb(2) | 19(1) | 19(1) | 31(1) | 0 | 0 | 10(1) |
| Cu | 21(1) | 20(1) | 32(1) | -1(1) | -3(1) | 11(1) |
| Al(1) | 7(1) | 7(1) | 17(2) | 0 | 0 | 4(1) |
| Al(2) | 7(1) | 7(1) | 22(2) | 0 | 0 | 4(1) |
| O(1) | 22(2) | 28(2) | 37(3) | -4(2) | -8(2) | 10(2) |
| O(2) | 40(3) | 25(2) | 28(2) | 0(1) | 6(2) | 7(2) |
| O(3) | 24(2) | 32(2) | 31(3) | 0(2) | 5(2) | 16(2) |
| O(4) | 36(2) | 37(3) | 29(3) | -3(2) | 2(2) | 18(2) |
| O(5) | 27(2) | 19(2) | 31(2) | 0(2) | -1(1) | 13(2) |
| O(6) | 27(2) | 16(2) | 28(2) | -2(1) | 4(1) | 8(2) |

Table 9. Anisotropic displacement parameters (Å2x 103)for zincalstibite.  The anisotropic displacement factor exponent takes the form: -22[h2a*2U11 + ... + 2hka*b*U12 ]

|  | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sb | 17(1) | 17(1) | 16(1) | 0 | 0 | 9(1) |
| Al | 5(2) | 5(2) | 14(3) | 0 | 0 | 2(1) |
| Zn | 6(1) | 6(1) | 23(1) | 0 | 0 | 3(1) |
| O1 | 26(10) | 7(9) | 3(3) | 1(6) | 2(6) | 10(3) |
| O2 | 27(4) | 29(5) | 25(5) | 3(3) | -1(3) | 17(4) |