TABLE 6.  Atomic displacement parameters for grandidierite and ominelite (for deposit)

|  |  | G17 | G8 | G4 | G12 | G1 | G2 | G9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MgFe | U11 | 0.0083(3) | 0.0080(3) | 0.0125(3) | 0.0098(3) | 0.0079(2) | 0.0084(2) | 0.0094(2) |
|  | U22 | 0.0063(3) | 0.0065(3) | 0.0102(3) | 0.0078(3) | 0.0063(2) | 0.0066(2) | 0.0079(2) |
|  | U33 | 0.0064(3) | 0.0062(3) | 0.0086(3) | 0.0070(3) | 0.0060(2) | 0.0067(2) | 0.0071(2) |
|  | U12 | -0.0013(2) | -0.0013(2) | -0.0017(2) | -0.0017(2) | -0.0016(1) | -0.0016(1) | -0.0017(1) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0070(2) | 0.0069(2) | 0.0105(2) | 0.0082(2) | 0.0067(2) | 0.0072(1) | 0.0081(1) |
| Al1 | U11 | 0.0057(3) | 0.0056(3) | 0.0087(3) | 0.0065(3) | 0.0051(3) | 0.0054(2) | 0.0060(3) |
|  | U22 | 0.0052(3) | 0.0057(3) | 0.0084(3) | 0.0066(3) | 0.0056(3) | 0.0058(2) | 0.0071(2) |
|  | U33 | 0.0051(3) | 0.0048(3) | 0.0064(3) | 0.0050(3) | 0.0040(3) | 0.0047(2) | 0.0051(3) |
|  | U12 | 0.0001(2) | 0.0001(2) | 0.0002(2) | 0.0002(2) | 0.0001(1) | 0.0002(1) | 0.0002(2) |
|  | U13 | -0.0002(2) | -0.0002(2) | 0.0000(2) | -0.0000(2) | -0.0002(2) | -0.0001(2) | -0.0002(2) |
|  | U23 | 0.0000(2) | 0.0001(2) | 0.0000(2) | -0.0001(2) | 0.0001(2) | 0.0000(1) | 0.0000(2) |
|  | Ueq | 0.0053(1) | 0.0054(1) | 0.0078(2) | 0.0060(2) | 0.0049(1) | 0.0053(1) | 0.0061(1) |
| Al2 | U11 | 0.0048(3) | 0.0047(3) | 0.0079(3) | 0.0057(3) | 0.0042(3) | 0.0045(2) | 0.0053(3) |
|  | U22 | 0.0066(3) | 0.0068(3) | 0.0097(3) | 0.0077(3) | 0.0070(3) | 0.0073(2) | 0.0084(3) |
|  | U33 | 0.0053(3) | 0.0049(3) | 0.0066(3) | 0.0048(3) | 0.0041(3) | 0.0049(2) | 0.0050(3) |
|  | U12 | -0.0001(2) | -0.0002(2) | -0.0001(2) | -0.0000(2) | -0.0001(2) | -0.0002(1) | -0.0002(2) |
|  | U13 | 0.0002(1) | 0.0003(2) | 0.0002(2) | 0.0002(2) | 0.0003(2) | 0.0001(2) | 0.0002(2) |
|  | U23 | 0.0005(2) | 0.0005(2) | 0.0005(2) | 0.0005(2) | 0.0006(2) | 0.0006(1) | 0.0006(2) |
|  | Ueq | 0.0054(1) | 0.0054(1) | 0.0081(2) | 0.0061(2) | 0.0051(1) | 0.0056(1) | 0.0063(1) |
| Al3 | U11 | 0.0049(2) | 0.0044(2) | 0.0082(3) | 0.0058(3) | 0.0041(2) | 0.0043(2) | 0.0053(2) |
|  | U22 | 0.0057(2) | 0.0060(3) | 0.0098(3) | 0.0072(3) | 0.0062(2) | 0.0065(2) | 0.0079(2) |
|  | U33 | 0.0056(2) | 0.0049(2) | 0.0074(3) | 0.0054(3) | 0.0043(2) | 0.0051(2) | 0.0053(2) |
|  | U12 | -0.0003(2) | -0.0004(2) | -0.0002(2) | 0.0000(2) | -0.0003(2) | -0.0003(1) | -0.0003(2) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0054(1) | 0.0051(1) | 0.0085(2) | 0.0061(2) | 0.0049(1) | 0.0053(1) | 0.0062(1) |
| Si1 | U11 | 0.0063(2) | 0.0060(2) | 0.0097(3) | 0.0072(3) | 0.0053(2) | 0.0057(2) | 0.0068(2) |
|  | U22 | 0.0048(2) | 0.0050(2) | 0.0083(3) | 0.0061(3) | 0.0048(2) | 0.0050(2) | 0.0063(2) |
|  | U33 | 0.0059(2) | 0.0054(2) | 0.0077(3) | 0.0056(3) | 0.0046(2) | 0.0053(2) | 0.0057(2) |
|  | U12 | 0.0000(2) | -0.0000(2) | -0.0002(2) | -0.0001(2) | -0.0000(2) | 0.0001(1) | -0.0000(2) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0057(1) | 0.0055(1) | 0.0086(2) | 0.0063(2) | 0.0049(1) | 0.0054(1) | 0.0063(1) |
| B | U11 | 0.0082(9) | 0.0078(9) | 0.011(1) | 0.008(1) | 0.0071(9) | 0.0074(7) | 0.0086(9) |
|  | U22 | 0.0061(8) | 0.008(1) | 0.010(1) | 0.009(1) | 0.0068(8) | 0.0069(8) | 0.0081(9) |
|  | U33 | 0.0075(9) | 0.007(1) | 0.009(1) | 0.007(1) | 0.0060(9) | 0.0075(8) | 0.0066(9) |
|  | U12 | 0.0001(6) | 0.0005(6) | 0.0008(7) | 0.0000(8) | 0.0007(6) | 0.0005(5) | 0.0002(6) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0073(4) | 0.0079(4) | 0.0100(5) | 0.0081(5) | 0.0066(4) | 0.0073(3) | 0.0078(4) |
| O1 | U11 | 0.0069(6) | 0.0066(6) | 0.0101(7) | 0.0076(7) | 0.0058(6) | 0.0060(5) | 0.0061(6) |
|  | U22 | 0.0062(5) | 0.0079(6) | 0.0096(7) | 0.0076(7) | 0.0078(5) | 0.0079(5) | 0.0086(5) |
|  | U33 | 0.0126(6) | 0.0123(6) | 0.0144(7) | 0.0130(8) | 0.0117(6) | 0.0126(6) | 0.0133(6) |
|  | U12 | -0.0000(4) | 0.0000(4) | -0.0001(5) | -0.0001(5) | -0.0001(4) | -0.0001(4) | -0.0003(4) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0086(3) | 0.0089(3) | 0.0114(3) | 0.0094(3) | 0.0084(3) | 0.0088(2) | 0.0093(3) |
| O2 | U11 | 0.0058(5) | 0.0063(5) | 0.0087(6) | 0.0073(6) | 0.0053(5) | 0.0055(4) | 0.0061(5) |
|  | U22 | 0.0066(5) | 0.0080(5) | 0.0109(6) | 0.0082(6) | 0.0078(5) | 0.0077(4) | 0.0092(5) |
|  | U33 | 0.0062(6) | 0.0059(6) | 0.0076(7) | 0.0055(7) | 0.0047(6) | 0.0054(5) | 0.0057(5) |
|  | U12 | 0.0000(4) | -0.0002(5) | -0.0001(5) | 0.0001(5) | 0.0007(4) | 0.0006(4) | 0.0002(4) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0062(2) | 0.0067(2) | 0.0091(3) | 0.0070(3) | 0.0059(2) | 0.0062(2) | 0.0070(2) |
| O3 | U11 | 0.0054(6) | 0.0056(6) | 0.0088(7) | 0.0064(7) | 0.0045(6) | 0.0055(5) | 0.0065(6) |
|  | U22 | 0.0093(6) | 0.0100(6) | 0.0123(7) | 0.0103(7) | 0.0100(6) | 0.0099(5) | 0.0112(6) |
|  | U33 | 0.0059(6) | 0.0058(6) | 0.0076(7) | 0.0062(7) | 0.0050(6) | 0.0053(5) | 0.0057(6) |
|  | U12 | 0.0002(4) | 0.0002(4) | 0.0004(5) | 0.0005(5) | -0.0001(4) | 0.0002(3) | 0.0001(4) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0069(3) | 0.0071(3) | 0.0096(3) | 0.0076(3) | 0.0065(3) | 0.0069(2) | 0.0078(3) |
| O4 | U11 | 0.0102(5) | 0.0099(5) | 0.0129(7) | 0.0105(7) | 0.0091(5) | 0.0091(5) | 0.0100(6) |
|  | U22 | 0.0055(5) | 0.0063(6) | 0.0092(7) | 0.0072(7) | 0.0059(6) | 0.0065(5) | 0.0074(5) |
|  | U33 | 0.0065(5) | 0.0072(6) | 0.0085(7) | 0.0065(7) | 0.0056(6) | 0.0065(5) | 0.0069(5) |
|  | U12 | 0.0010(4) | 0.0010(5) | 0.0010(5) | 0.0009(5) | 0.0011(5) | 0.0008(4) | 0.0009(4) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0074(2) | 0.0078(3) | 0.0102(3) | 0.0081(3) | 0.0068(2) | 0.0074(2) | 0.0081(2) |
| O5 | U11 | 0.0064(5) | 0.0067(5) | 0.0096(6) | 0.0074(7) | 0.0060(6) | 0.0065(5) | 0.0074(6) |
|  | U22 | 0.0061(5) | 0.0069(6) | 0.0093(7) | 0.0074(7) | 0.0067(5) | 0.0063(5) | 0.0076(5) |
|  | U33 | 0.0062(5) | 0.0061(6) | 0.0081(7) | 0.0062(7) | 0.0054(6) | 0.0059(5) | 0.0060(5) |
|  | U12 | -0.0005(4) | -0.0003(4) | -0.0004(5) | -0.0002(5) | -0.0005(4) | -0.0003(3) | -0.0007(4) |
|  | U13 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | U23 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Ueq | 0.0062(2) | 0.0066(2) | 0.0090(3) | 0.0070(3) | 0.0060(2) | 0.0062(2) | 0.0070(2) |
| O6 | U11 | 0.0100(4) | 0.0100(4) | 0.0130(5) | 0.0109(5) | 0.0098(4) | 0.0100(4) | 0.0105(4) |
|  | U22 | 0.0057(4) | 0.0065(5) | 0.0085(5) | 0.0069(5) | 0.0064(4) | 0.0065(4) | 0.0074(4) |
|  | U33 | 0.0072(4) | 0.0071(4) | 0.0095(5) | 0.0077(5) | 0.0060(4) | 0.0074(4) | 0.0075(4) |
|  | U12 | 0.0002(3) | 0.0002(3) | 0.0003(3) | 0.0004(4) | -0.0001(3) | 0.0002(2) | 0.0000(3) |
|  | U13 | -0.0016(3) | -0.0015(3) | -0.0018(4) | -0.0015(4) | -0.0018(3) | -0.0018(3) | -0.0017(3) |
|  | U23 | 0.0004(3) | 0.0004(3) | 0.0003(4) | 0.0002(4) | 0.0003(3) | 0.0003(3) | 0.0004(3) |
|  | Ueq | 0.0076(2) | 0.0079(2) | 0.0103(2) | 0.0085(2) | 0.0074(2) | 0.0080(2) | 0.0085(2) |
| O7 | U11 | 0.0060(4) | 0.0061(4) | 0.0091(5) | 0.0068(5) | 0.0054(4) | 0.0060(3) | 0.0064(4) |
|  | U22 | 0.0120(4) | 0.0129(5) | 0.0152(5) | 0.0134(5) | 0.0129(4) | 0.0128(4) | 0.0142(4) |
|  | U33 | 0.0061(4) | 0.0063(4) | 0.0080(5) | 0.0061(5) | 0.0051(4) | 0.0061(4) | 0.0060(4) |
|  | U12 | 0.0000(3) | 0.0001(3) | 0.0005(3) | 0.0001(4) | 0.0004(3) | 0.0002(2) | 0.0001(3) |
|  | U13 | 0.0001(3) | 0.0001(3) | 0.0001(4) | 0.0001(4) | 0.0002(3) | 0.0000(3) | 0.0003(3) |
|  | U23 | 0.0008(3) | 0.0008(3) | 0.0010(4) | 0.0010(4) | 0.0007(3) | 0.0006(2) | 0.0008(3) |
|  | Ueq | 0.0080(2) | 0.0084(2) | 0.0108(2) | 0.0088(2) | 0.0078(2) | 0.0083(2) | 0.0088(2) |