TABLE 8.  Polyhedral edges (Å) for grandidierite and ominelite

| Polyhedron | Edge | Shared with |  | G17 | G8 | G4 | G12 | G1 | G2 | G9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Mg,Fe2+)O5 | O2-O6 | Al1O6 | ( 2 | 2.619(1) | 2.618(1) | 2.621(2) | 2.625(2) | 2.625(1) | 2.629(1) | 2.635(1) |
|  | O1-O5a | Al3O5 |  | 2.668(2) | 2.672(2) | 2.672(2) | 2.678(2) | 2.682(2) | 2.685(1) | 2.690(2) |
|  | O6-O5a |  | ( 2 | 3.022(1) | 3.025(1) | 3.029(2) | 3.039(2) | 3.047(1) | 3.057(1) | 3.065(1) |
|  | O6-O6b |  |  | 3.152(2) | 3.150(2) | 3.148(2) | 3.152(2) | 3.154(2) | 3.156(1) | 3.161(2) |
|  | O1-O2 |  |  | 3.343(2) | 3.350(2) | 3.363(2) | 3.375(2) | 3.380(2) | 3.395(1) | 3.408(2) |
|  | O1-O6 |  | ( 2 | 3.565(1) | 3.570(1) | 3.570(2) | 3.578(2) | 3.581(1) | 3.587(1) | 3.591(1) |
| Al1O6 | O2-O3e | Al1O6 | ( 2 | 2.493(2) | 2.486(2) | 2.490(2) | 2.488(2) | 2.486(2) | 2.486(2) | 2.487(2) |
|  | O2-O6 | (Mg,Fe2+)O5 | ( 2 | 2.619(1) | 2.618(1) | 2.621(2) | 2.625(2) | 2.625(1) | 2.629(1) | 2.635(1) |
|  | O6-O3c |  | ( 2 | 2.680(1) | 2.677(1) | 2.680(2) | 2.682(2) | 2.681(1) | 2.682(1) | 2.686(1) |
|  | O6-O3e |  | ( 2 | 2.696(1) | 2.694(1) | 2.695(2) | 2.695(2) | 2.697(1) | 2.698(1) | 2.704(1) |
|  | O6-O2d |  | ( 2 | 2.753(1) | 2.747(1) | 2.747(2) | 2.745(2) | 2.745(1) | 2.742(1) | 2.744(1) |
|  | O2-O3c |  | ( 2 | 2.9043(2) | 2.9014(3) | 2.9015(2) | 2.9014(3) | 2.9033(2) | 2.9018(2) | 2.9065(2) |
| Al2O6 | O5c-O4h | Al2O6 | ( 2 | 2.430(2) | 2.430(2) | 2.430(2) | 2.430(2) | 2.431(1) | 2.432(2) | 2.437(2) |
|  | O5c-O7f | Al3O5 | ( 2 | 2.467(1) | 2.464(1) | 2.466(2) | 2.465(2) | 2.462(1) | 2.461(1) | 2.464(1) |
|  | O7f-O4h |  | ( 2 | 2.680(1) | 2.679(1) | 2.681(2) | 2.684(2) | 2.685(1) | 2.688(1) | 2.693(1) |
|  | O7f-O4 |  | ( 2 | 2.787(1) | 2.787(2) | 2.788(2) | 2.791(2) | 2.792(2) | 2.795(1) | 2.798(1) |
|  | O5c-O7g |  | ( 2 | 2.852(1) | 2.846(1) | 2.847(2) | 2.847(2) | 2.846(1) | 2.845(1) | 2.847(1) |
|  | O5c-O4 |  | ( 2 | 2.9945(5) | 2.9924(5) | 2.9924(6) | 2.9935(6) | 2.9959(5) | 2.9956(4) | 3.0005(5) |
| Al3O5 | O5a-O7b | Al2O6 | ( 2 | 2.467(1) | 2.464(1) | 2.466(2) | 2.465(2) | 2.462(1) | 2.461(1) | 2.464(1) |
|  | O5a-O1 | (Mg,Fe2+)O5 |  | 2.668(2) | 2.672(2) | 2.672(2) | 2.678(2) | 2.682(2) | 2.685(1) | 2.690(2) |
|  | O2i-O7 |  | ( 2 | 2.701(1) | 2.701(1) | 2.700(2) | 2.703(2) | 2.704(1) | 2.703(1) | 2.705(1) |
|  | O2i-O1 |  |  | 2.802(2) | 2.796(2) | 2.790(2) | 2.786(2) | 2.789(2) | 2.782(1) | 2.781(2) |
|  | O1-O7b |  | ( 2 | 3.058(1) | 3.059(1) | 3.057(2) | 3.058(2) | 3.061(1) | 3.061(1) | 3.066(1) |
|  | O7-O7b |  |  | 3.413(2) | 3.410(2) | 3.411(2) | 3.413(2) | 3.412(2) | 3.413(2) | 3.418(2) |
| SiO4 | O6j-O6f |  |  | 2.628(2) | 2.625(2) | 2.628(2) | 2.624(2) | 2.626(2) | 2.622(1) | 2.627(2) |
|  | O6j-O1 |  | ( 2 | 2.649(1) | 2.639(1) | 2.645(2) | 2.640(2) | 2.640(1) | 2.636(1) | 2.638(1) |
|  | O4-O6j |  | ( 2 | 2.657(1) | 2.653(1) | 2.660(2) | 2.660(2) | 2.662(1) | 2.665(1) | 2.669(1) |
|  | O4-O1 |  |  | 2.770(2) | 2.762(2) | 2.772(2) | 2.772(2) | 2.770(2) | 2.771(1) | 2.775(2) |
| BO3 | O7-O7 |  |  | 2.368(2) | 2.365(2) | 2.365(2) | 2.363(2) | 2.368(2) | 2.365(2) | 2.370(2) |
|  | O7-O3 |  | ( 2 | 2.372(1) | 2.370(1) | 2.369(2) | 2.372(2) | 2.374(1) | 2.372(1) | 2.373(1) |

Note: a = x – ½, -y + ½, -z + 1; b = x, y, -z + ½;  c = x, y, z – 1; d =  -x, -y, -z; e = -x, -y, -z + 1; f = x + ½,  -y + ½, -z; g = -x + ½, y – ½, z; h = -x + 1, -y, -z; i = -x + ½,  y + ½, z; j = x + ½, -y + ½, z+ ½ , k = -x + ½, y – ½, -z + ½.; l = -x + ½, y – ½, z + 1.