Table D1. Atomic coordinates (x104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2 x

103) for Ge-ringwoodite and Ge-anhB. U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor. Atomic positions of protons in Ge-anhB are given in Table 6.

|  | x | y | z | U (eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge-ringwoodite |  |  |  |  |
| Ge | 1250 | 1250 | 6250 | 20(2) |
| Mg | 0 | 0 | 0 | 21(2) |
| O | 2(6) | 2(6) | 7498(6) | 22(2) |
| Ge-anhydrous phase B |  |  |  |  |
| Ge(1) | 0 | 0 | 0 | 4(1) |
| Ge(2) | 1256(1) | 5016(1) | 0 | 4(1) |
| Ge(3) | 1863(1) | 3250(1) | 5000 | 6(1) |
| Mg(1)* | 0 | 5000 | 5000 | 6(1) |
| Mg(2)* | 0 | 0 | 5000 | 5(1) |
| Mg(3)* | 1757(1) | 1781(2) | 0 | 6(1) |
| Mg(4)* | 3260(1) | 1463(2) | 5000 | 6(1) |
| Mg(5)* | -44(1) | 2517(1) | 2423(2) | 5(1) |
| Mg(6)* | 3316(1) | 4190(1) | 2461(2) | 6(1) |
| O(1) | 836(3) | 3380(4) | 0 | 6(1) |
| O(2) | 4218(3) | 3481(4) | 0 | 4(1) |
| O(3) | 2518(3) | 31(4) | 0 | 7(1) |
| O(4) | 686(3) | 3299(4) | 5000 | 5(1) |
| O(5) | 4131(3) | 3314(4) | 5000 | 7(1) |
| O(6) | 2565(3) | -220(4) | 5000 | 6(1) |
| O(7) | 756(2) | 774(3) | 2235(5) | 5(1) |
| O(8) | 4145(2) | 812(3) | 2485(5) | 5(1) |
| O(9) | 2427(2) | 2509(3) | 2723(5) | 6(1) |
| Notes: * | refined occupancies: Mg(1) 1.02(2); Mg(2) 0.99(2); Mg(3) 0.99(1); Mg(4) 0.98(1); Mg(5) 0.99(1); Mg(6) 0.99(1). |  |  |  |