Table D10. Band positions in the IR spectrum of Ge-ringwoodite as function of temperature.

| Temperature [°C] | Band position [cm-1] |
| --- | --- |
| 25 | 3742 | 3688 | 3207 |
| -100 | 3751 | 3689 | 3350 | 3240 | 3150 |
| -180 | 3758 | 3691 | 3345 | 3227 | 3138 |
| Total shift 25 to -180 [cm-1] | +16 | +3 | -5 | -13 | -12 |