Table D9. Selected bond lengths [Å] for Ge-shyB.

| Ge(1)-O(4B) | 1.824(13) |
| --- | --- |
| Ge(1)-O(4A) | 1.894(13) |
| Ge(1)-O(2) | 2.031(7) |
| Ge(2)-O(5A) | 1.689(12) |
| Ge(2)-O(5B) | 1.919(12) |
| Ge(2)-O(6) | 1.780(6) |
| Ge(2)-O(1) | 1.796(7) |
| Mg(1)-O(6) | 1.971(11) |
| Mg(1)-O(3A) | 2.009(17) |
| Mg(1)-O(3B) | 1.999(15) |
| Mg(1)-O(4B) | 2.076(15) |
| Mg(2A)-O(3A) | 1.965(16) |
| Mg(2A)-O(6) | 1.994(13) |
| Mg(2A)-O(5B) | 1.965(16) |
| Mg(2B)-O(3A) | 1.959(17) |
| Mg(2B)-O(3B) | 1.991(14) |
| Mg(3B)-O(5B) | 1.980(14) |
| Mg(4A)-O(1) | 2.180(15) |
| Mg(4A)-O(5A) | 2.173(11) |
| Mg(4B)-O(5B) | 1.924(11) |
| Mg(4B)-O(4A) | 1.976(15) |
| Mg(4B)-O(1) | 2.030(14) |
| O(3A)-H(2) | 1.086(17) |
| O(3B)-H(1) | 0.811(12) |