|  | OEn | HP-OEn1 | HP-OEn2 |
| --- | --- | --- | --- |
| space group | Pbca (61) | Pbca (61) | P21ca (29) |
| a (Å) | 17.68 | 17.82 | 17.75 |
| b (Å) | 8.431 | 8.522 | 8.469 |
| c (Å) | 4.989 | 4.770 | 4.883 |
| V (Å3) | 743.5 | 724.3 | 733.9 |
| Wyckoff Mg1 Mg2 Mg3 Mg4 Si1 Si2 Si3 Si4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 | 8c (0.3766, 0.6586, 0.8515) (0.3774, 0.4811, 0.3441) (0.2708, 0.3446, 0.0346) (0.4724, 0.3384, 0.8057) (0.1821, 0.3416, 0.0162) (0.5616, 0.3395, 0.8115) (0.3089, 0.5105, 0.0262) (0.4336, 0.4856, 0.6802) (0.3045, 0.2208, 0.8192) (0.4449, 0.1878, 0.6176) | 8c (0.3745, 0.6568, 0.8343) (0.3766, 0.4718, 0.3438) (0.2721, 0.3441, 0.9031) (0.4750, 0.3421, 0.8132) (0.1851, 0.3420, 0.9750) (0.5633, 0.3409, 0.8183) (0.3130, 0.4923, 0.0145) (0.4368, 0.4879, 0.6813) (0.3023, 0.3089, 0.5841) (0.4454, 0.1888, 0.6342) | 4a (0.1242, 0.0930, 0.3871) (0.1252, 0.7247, 0.3892) (0.8747, 0.4071, 0.7036) (0.8810, 0.2324, 0.2030) (0.2720, 0.9082, 0.5231) (0.2269, 0.4069, 0.4389) (0.4742, 0.9096, 0.2645) (0.5269, 0.5898, 0.6422) (0.1834, 0.9098, 0.5384) (0.3128, 0.7498, 0.4727) (0.3037, 0.0458, 0.3265) (0.3157, 0.4089, 0.4519) (0.1885, 0.2565, 0.5584) (0.1968, 0.5569, 0.6266) (0.5631, 0.9086, 0.2701) (0.4356, 0.7627, 0.1372) (0.4457, 0.9387, 0.5804) (0.4381, 0.5869, 0.6359) (0.5639, 0.7369, 0.7755) (0.5558, 0.5625, 0.3253) |

Deposit item AM-08-017, crystallographic information

Crystallographic data of MgSiO3 orthoenstatite (OEn) and the high pressure polymorphic phases HP-OEn1 and HP-OEn2 at P=10 GPa and T=0 K as optimized by DFT calculations (LDA).