Table 5 – Site-occupancy factors, fractional atomic coordinates, anisotropic displacement parameters and equivalent displacement parameters for the allanite-subgroup mineral from Kesebol

| K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATOM | s.o.f. | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.19035 | 0.75985 | 0.75000 | 0.15222 | 0.03375 | 0.01573 | 0.02174 | 0.00000 | 0.01737 | 0.00000 | 0.02178 |
|  | 0.00871 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00049 | 0.00040 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00022 |
| A1MN | 0.30965 | 0.75985 | 0.75000 | 0.15222 | 0.03375 | 0.01573 | 0.02174 | 0.00000 | 0.01737 | 0.00000 | 0.02178 |
|  | 0.00871 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00049 | 0.00040 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00022 |
| A2CA | 0.11290 | 0.59423 | 0.75000 | 0.42645 | 0.01791 | 0.02704 | 0.01675 | 0.00000 | 0.00468 | 0.00000 | 0.02141 |
|  | 0.00191 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00015 | 0.00019 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00010 |
| A2CE | 0.38710 | 0.59423 | 0.75000 | 0.42645 | 0.01791 | 0.02704 | 0.01675 | 0.00000 | 0.00468 | 0.00000 | 0.02141 |
|  | 0.00191 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00015 | 0.00019 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00010 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34385 | 0.75000 | 0.03730 | 0.01449 | 0.01261 | 0.01406 | 0.00000 | 0.00409 | 0.00000 | 0.01433 |
|  | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00051 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00025 |
| Si2 | 0.50000 | 0.69137 | 0.25000 | 0.27868 | 0.01681 | 0.01415 | 0.01621 | 0.00000 | 0.00649 | 0.00000 | 0.01585 |
|  | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00055 | 0.00056 | 0.00055 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00026 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19087 | 0.75000 | 0.32538 | 0.01347 | 0.01377 | 0.01373 | 0.00000 | 0.00664 | 0.00000 | 0.01333 |
|  | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00050 | 0.00055 | 0.00050 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00024 |
| M1AL | 0.11799 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01548 | 0.01439 | 0.01877 | -0.00006 | 0.00624 | -0.00084 | 0.01651 |
|  | 0.00385 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00038 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00021 |
| M1MN | 0.38201 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01548 | 0.01439 | 0.01877 | -0.00006 | 0.00624 | -0.00084 | 0.01651 |
|  | 0.00385 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00038 | 0.00037 | 0.00028 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00021 |
| M2AL | 0.42074 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01492 | 0.01219 | 0.01748 | -0.00090 | 0.00519 | 0.00065 | 0.01538 |
|  | 0.00321 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00032 |
| M2FE | 0.07926 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01492 | 0.01219 | 0.01748 | -0.00090 | 0.00519 | 0.00065 | 0.01538 |
|  | 0.00321 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00041 | 0.00032 |
| M3MN | 0.49993 | 0.31013 | 0.25000 | 0.21314 | 0.01974 | 0.01817 | 0.01810 | 0.00000 | -0.00038 | 0.00000 | 0.02142 |
|  | 0.00447 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00000 | 0.00023 |
| M3AL | 0.00007 | 0.31013 | 0.25000 | 0.21314 | 0.01974 | 0.01817 | 0.01810 | 0.00000 | -0.00038 | 0.00000 | 0.02142 |
|  | 0.00447 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00000 | 0.00023 |
| O1 | 1.00000 | 0.23974 | 0.98871 | 0.02674 | 0.02123 | 0.01641 | 0.03057 | 0.00211 | 0.01155 | 0.00177 | 0.02247 |
|  | 0.00000 | 0.00029 | 0.00044 | 0.00027 | 0.00107 | 0.00114 | 0.00129 | 0.00100 | 0.00099 | 0.00095 | 0.00051 |
| O2 | 1.00000 | 0.31498 | 0.97286 | 0.36406 | 0.02173 | 0.01838 | 0.02108 | -0.00051 | 0.01025 | -0.00371 | 0.01994 |
|  | 0.00000 | 0.00029 | 0.00044 | 0.00025 | 0.00106 | 0.00119 | 0.00109 | 0.00088 | 0.00092 | 0.00090 | 0.00049 |
| O3 | 1.00000 | 0.80163 | 0.01596 | 0.33303 | 0.02025 | 0.01498 | 0.02364 | -0.00247 | 0.00017 | 0.00068 | 0.02261 |
|  | 0.00000 | 0.00030 | 0.00043 | 0.00027 | 0.00105 | 0.00111 | 0.00112 | 0.00095 | 0.00090 | 0.00090 | 0.00051 |
| O4 | 0.50000 | 0.05807 | 0.25000 | 0.13451 | 0.01810 | 0.01966 | 0.02123 | 0.00000 | 0.00522 | 0.00000 | 0.02065 |
|  | 0.00000 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00150 | 0.00171 | 0.00160 | 0.00000 | 0.00131 | 0.00000 | 0.00069 |
| O5 | 0.50000 | 0.04948 | 0.75000 | 0.15619 | 0.01857 | 0.02014 | 0.01642 | 0.00000 | 0.00619 | 0.00000 | 0.01874 |
|  | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00148 | 0.00169 | 0.00144 | 0.00000 | 0.00122 | 0.00000 | 0.00066 |
| O6 | 0.50000 | 0.07589 | 0.75000 | 0.41641 | 0.01789 | 0.01587 | 0.01905 | 0.00000 | 0.00979 | 0.00000 | 0.01690 |
|  | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00146 | 0.00147 | 0.00146 | 0.00000 | 0.00122 | 0.00000 | 0.00061 |
| O7 | 0.50000 | 0.51235 | 0.75000 | 0.17830 | 0.02418 | 0.02267 | 0.01800 | 0.00000 | 0.00286 | 0.00000 | 0.02358 |
|  | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00165 | 0.00181 | 0.00153 | 0.00000 | 0.00133 | 0.00000 | 0.00074 |
| O8 | 0.50000 | 0.55043 | 0.25000 | 0.33622 | 0.02722 | 0.06057 | 0.03215 | 0.00000 | 0.01905 | 0.00000 | 0.03773 |
|  | 0.00000 | 0.00051 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00196 | 0.00322 | 0.00217 | 0.00000 | 0.00176 | 0.00000 | 0.00109 |
| O9 | 0.50000 | 0.60860 | 0.25000 | 0.10132 | 0.02717 | 0.03407 | 0.01970 | 0.00000 | 0.01008 | 0.00000 | 0.02686 |
|  | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00183 | 0.00222 | 0.00168 | 0.00000 | 0.00150 | 0.00000 | 0.00082 |
| O10 | 0.50000 | 0.09171 | 0.25000 | 0.43407 | 0.01721 | 0.01752 | 0.02085 | 0.00000 | 0.00889 | 0.00000 | 0.01820 |
|  | 0.00000 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00136 | 0.00153 | 0.00152 | 0.00000 | 0.00120 | 0.00000 | 0.00062 |
| K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.19086 | 0.75964 | 0.75000 | 0.15194 | 0.03535 | 0.01653 | 0.02311 | 0.00000 | 0.01873 | 0.00000 | 0.02279 |
|  | 0.01230 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00071 | 0.00058 | 0.00062 | 0.00000 | 0.00054 | 0.00000 | 0.00033 |
| A1MN | 0.30914 | 0.75964 | 0.75000 | 0.15194 | 0.03535 | 0.01653 | 0.02311 | 0.00000 | 0.01873 | 0.00000 | 0.02279 |
|  | 0.01230 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00071 | 0.00058 | 0.00062 | 0.00000 | 0.00054 | 0.00000 | 0.00033 |
| A2CE | 0.36765 | 0.59410 | 0.75000 | 0.42632 | 0.01926 | 0.02626 | 0.01878 | 0.00000 | 0.00693 | 0.00000 | 0.02174 |
|  | 0.00273 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00021 | 0.00027 | 0.00023 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00015 |
| A2CA | 0.13235 | 0.59410 | 0.75000 | 0.42632 | 0.01926 | 0.02626 | 0.01878 | 0.00000 | 0.00693 | 0.00000 | 0.02174 |
|  | 0.00273 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00021 | 0.00027 | 0.00023 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00015 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34438 | 0.75000 | 0.03787 | 0.01620 | 0.01434 | 0.01653 | 0.00000 | 0.00619 | 0.00000 | 0.01588 |
|  | 0.00000 | 0.00022 | 0.00000 | 0.00020 | 0.00073 | 0.00081 | 0.00078 | 0.00000 | 0.00061 | 0.00000 | 0.00037 |
| Si2 | 0.50000 | 0.69149 | 0.25000 | 0.27847 | 0.01893 | 0.01420 | 0.02004 | 0.00000 | 0.00978 | 0.00000 | 0.01715 |
|  | 0.00000 | 0.00022 | 0.00000 | 0.00021 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00085 | 0.00000 | 0.00067 | 0.00000 | 0.00038 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19044 | 0.75000 | 0.32513 | 0.01570 | 0.01428 | 0.01617 | 0.00000 | 0.00915 | 0.00000 | 0.01454 |
|  | 0.00000 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00071 | 0.00078 | 0.00076 | 0.00000 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00035 |
| M1AL | 0.14365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01719 | 0.01483 | 0.02109 | -0.00104 | 0.00862 | -0.00113 | 0.01747 |
|  | 0.00560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00040 | 0.00032 |
| M1MN | 0.35635 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01719 | 0.01483 | 0.02109 | -0.00104 | 0.00862 | -0.00113 | 0.01747 |
|  | 0.00560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00056 | 0.00058 | 0.00043 | 0.00042 | 0.00040 | 0.00032 |
| M2AL | 0.42326 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01740 | 0.01435 | 0.01895 | -0.00084 | 0.00738 | -0.00003 | 0.01694 |
|  | 0.00471 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00076 | 0.00082 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00060 | 0.00059 | 0.00048 |
| M2FE | 0.07674 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01740 | 0.01435 | 0.01895 | -0.00084 | 0.00738 | -0.00003 | 0.01694 |
|  | 0.00471 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00076 | 0.00082 | 0.00083 | 0.00062 | 0.00060 | 0.00059 | 0.00048 |
| M3MN | 0.49772 | 0.30962 | 0.25000 | 0.21349 | 0.02152 | 0.01798 | 0.02097 | 0.00000 | 0.00285 | 0.00000 | 0.02213 |
|  | 0.00625 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00054 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00034 |
| M3AL | 0.00228 | 0.30962 | 0.25000 | 0.21349 | 0.02152 | 0.01798 | 0.02097 | 0.00000 | 0.00285 | 0.00000 | 0.02213 |
|  | 0.00625 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00054 | 0.00056 | 0.00057 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00034 |
| O1 | 1.00000 | 0.24009 | 0.98935 | 0.02760 | 0.02372 | 0.01472 | 0.03463 | 0.00122 | 0.01402 | 0.00279 | 0.02371 |
|  | 0.00000 | 0.00043 | 0.00061 | 0.00041 | 0.00158 | 0.00157 | 0.00199 | 0.00147 | 0.00149 | 0.00131 | 0.00076 |
| O2 | 1.00000 | 0.31387 | 0.97345 | 0.36316 | 0.02463 | 0.02241 | 0.02361 | -0.00294 | 0.01208 | -0.00374 | 0.02285 |
|  | 0.00000 | 0.00044 | 0.00065 | 0.00038 | 0.00159 | 0.00182 | 0.00171 | 0.00139 | 0.00137 | 0.00136 | 0.00075 |
| O3 | 1.00000 | 0.80123 | 0.01557 | 0.33193 | 0.02137 | 0.01703 | 0.02395 | -0.00076 | 0.00275 | 0.00125 | 0.02298 |
|  | 0.00000 | 0.00043 | 0.00061 | 0.00039 | 0.00149 | 0.00164 | 0.00162 | 0.00139 | 0.00128 | 0.00128 | 0.00075 |
| O4 | 0.50000 | 0.05825 | 0.25000 | 0.13506 | 0.02324 | 0.01968 | 0.02693 | 0.00000 | 0.01011 | 0.00000 | 0.02337 |
|  | 0.00000 | 0.00062 | 0.00000 | 0.00057 | 0.00233 | 0.00248 | 0.00257 | 0.00000 | 0.00205 | 0.00000 | 0.00106 |
| O5 | 0.50000 | 0.04918 | 0.75000 | 0.15562 | 0.02231 | 0.01960 | 0.02073 | 0.00000 | 0.00958 | 0.00000 | 0.02065 |
|  | 0.00000 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00053 | 0.00224 | 0.00241 | 0.00227 | 0.00000 | 0.00185 | 0.00000 | 0.00098 |
| O6 | 0.50000 | 0.07584 | 0.75000 | 0.41702 | 0.02127 | 0.01643 | 0.02585 | 0.00000 | 0.01471 | 0.00000 | 0.01953 |
|  | 0.00000 | 0.00059 | 0.00000 | 0.00055 | 0.00221 | 0.00213 | 0.00239 | 0.00000 | 0.00191 | 0.00000 | 0.00093 |
| O7 | 0.50000 | 0.51255 | 0.75000 | 0.17764 | 0.02623 | 0.02526 | 0.02168 | 0.00000 | 0.00618 | 0.00000 | 0.02563 |
|  | 0.00000 | 0.00067 | 0.00000 | 0.00058 | 0.00240 | 0.00270 | 0.00239 | 0.00000 | 0.00198 | 0.00000 | 0.00111 |
| O8 | 0.50000 | 0.54890 | 0.25000 | 0.33404 | 0.03725 | 0.05858 | 0.03453 | 0.00000 | 0.02647 | 0.00000 | 0.03959 |
|  | 0.00000 | 0.00081 | 0.00000 | 0.00071 | 0.00324 | 0.00448 | 0.00331 | 0.00000 | 0.00278 | 0.00000 | 0.00158 |
| O9 | 0.50000 | 0.60920 | 0.25000 | 0.10193 | 0.03176 | 0.03639 | 0.01869 | 0.00000 | 0.01189 | 0.00000 | 0.02846 |
|  | 0.00000 | 0.00070 | 0.00000 | 0.00055 | 0.00276 | 0.00328 | 0.00239 | 0.00000 | 0.00216 | 0.00000 | 0.00122 |
| O10 | 0.50000 | 0.09094 | 0.25000 | 0.43312 | 0.02124 | 0.01686 | 0.02476 | 0.00000 | 0.01218 | 0.00000 | 0.02007 |
|  | 0.00000 | 0.00062 | 0.00000 | 0.00056 | 0.00205 | 0.00215 | 0.00236 | 0.00000 | 0.00182 | 0.00000 | 0.00093 |
| K3-550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.19608 | 0.76091 | 0.75000 | 0.15059 | 0.02476 | 0.01529 | 0.01917 | 0.00000 | 0.01440 | 0.00000 | 0.01799 |
|  | 0.00869 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00037 | 0.00034 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00018 |
| A1MN | 0.30392 | 0.76091 | 0.75000 | 0.15059 | 0.02476 | 0.01529 | 0.01917 | 0.00000 | 0.01440 | 0.00000 | 0.01799 |
|  | 0.00869 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00037 | 0.00034 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00018 |
| A2CA | 0.37944 | 0.60563 | 0.75000 | 0.42478 | 0.01803 | 0.02297 | 0.01534 | 0.00000 | 0.00482 | 0.00000 | 0.01958 |
|  | 0.00193 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 |
| A2CE | 0.12056 | 0.60563 | 0.75000 | 0.42478 | 0.01803 | 0.02297 | 0.01534 | 0.00000 | 0.00482 | 0.00000 | 0.01958 |
|  | 0.00193 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34448 | 0.75000 | 0.04184 | 0.01125 | 0.01239 | 0.01389 | 0.00000 | 0.00411 | 0.00000 | 0.01294 |
|  | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00041 | 0.00046 | 0.00047 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00022 |
| Si2 | 0.50000 | 0.68920 | 0.25000 | 0.27311 | 0.01284 | 0.01393 | 0.01657 | 0.00000 | 0.00670 | 0.00000 | 0.01430 |
|  | 0.00000 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00044 | 0.00047 | 0.00052 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00023 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19022 | 0.75000 | 0.32387 | 0.01024 | 0.01331 | 0.01274 | 0.00000 | 0.00551 | 0.00000 | 0.01189 |
|  | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00040 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00021 |
| M1AL | 0.11718 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01131 | 0.01257 | 0.01596 | -0.00076 | 0.00399 | -0.00071 | 0.01391 |
|  | 0.00398 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00032 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00019 |
| M1MN | 0.38282 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01131 | 0.01257 | 0.01596 | -0.00076 | 0.00399 | -0.00071 | 0.01391 |
|  | 0.00398 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00032 | 0.00025 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00019 |
| M2AL | 0.41421 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01202 | 0.01359 | 0.01549 | -0.00002 | 0.00490 | 0.00146 | 0.01404 |
|  | 0.00331 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00048 | 0.00049 | 0.00038 | 0.00035 | 0.00034 | 0.00029 |
| M2FE | 0.08579 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01202 | 0.01359 | 0.01549 | -0.00002 | 0.00490 | 0.00146 | 0.01404 |
|  | 0.00331 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00048 | 0.00049 | 0.00038 | 0.00035 | 0.00034 | 0.00029 |
| M3MN | 0.47497 | 0.30231 | 0.25000 | 0.21924 | 0.01223 | 0.01446 | 0.01580 | 0.00000 | 0.00213 | 0.00000 | 0.01550 |
|  | 0.00447 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00029 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00000 | 0.00020 |
| M3AL | 0.02503 | 0.30231 | 0.25000 | 0.21924 | 0.01223 | 0.01446 | 0.01580 | 0.00000 | 0.00213 | 0.00000 | 0.01550 |
|  | 0.00447 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00029 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00000 | 0.00024 | 0.00000 | 0.00020 |
| O1 | 1.00000 | 0.24108 | 0.99191 | 0.03464 | 0.01794 | 0.01689 | 0.03147 | 0.00421 | 0.01185 | 0.00262 | 0.02165 |
|  | 0.00000 | 0.00027 | 0.00043 | 0.00027 | 0.00091 | 0.00099 | 0.00124 | 0.00095 | 0.00089 | 0.00081 | 0.00047 |
| O2 | 1.00000 | 0.31473 | 0.97641 | 0.36076 | 0.01595 | 0.01884 | 0.01962 | -0.00280 | 0.00823 | -0.00435 | 0.01791 |
|  | 0.00000 | 0.00026 | 0.00042 | 0.00024 | 0.00084 | 0.00102 | 0.00096 | 0.00085 | 0.00075 | 0.00076 | 0.00042 |
| O3 | 1.00000 | 0.79912 | 0.01442 | 0.33091 | 0.01767 | 0.01450 | 0.02302 | -0.00254 | 0.00130 | 0.00121 | 0.02096 |
|  | 0.00000 | 0.00027 | 0.00041 | 0.00026 | 0.00091 | 0.00094 | 0.00105 | 0.00088 | 0.00079 | 0.00078 | 0.00046 |
| O4 | 0.50000 | 0.05879 | 0.25000 | 0.13129 | 0.01522 | 0.01629 | 0.01799 | 0.00000 | 0.00775 | 0.00000 | 0.01627 |
|  | 0.00000 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00120 | 0.00134 | 0.00137 | 0.00000 | 0.00108 | 0.00000 | 0.00056 |
| O5 | 0.50000 | 0.04674 | 0.75000 | 0.15496 | 0.01407 | 0.01888 | 0.01578 | 0.00000 | 0.00344 | 0.00000 | 0.01726 |
|  | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00119 | 0.00141 | 0.00133 | 0.00000 | 0.00105 | 0.00000 | 0.00058 |
| O6 | 0.50000 | 0.07946 | 0.75000 | 0.41656 | 0.01869 | 0.01572 | 0.02339 | 0.00000 | 0.01415 | 0.00000 | 0.01747 |
|  | 0.00000 | 0.00039 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00132 | 0.00132 | 0.00153 | 0.00000 | 0.00123 | 0.00000 | 0.00059 |
| O7 | 0.50000 | 0.51719 | 0.75000 | 0.17907 | 0.01776 | 0.02082 | 0.01734 | 0.00000 | 0.00057 | 0.00000 | 0.02104 |
|  | 0.00000 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00132 | 0.00151 | 0.00141 | 0.00000 | 0.00112 | 0.00000 | 0.00065 |
| O8 | 0.50000 | 0.54088 | 0.25000 | 0.32279 | 0.02443 | 0.04595 | 0.03557 | 0.00000 | 0.02111 | 0.00000 | 0.03243 |
|  | 0.00000 | 0.00048 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00166 | 0.00248 | 0.00211 | 0.00000 | 0.00164 | 0.00000 | 0.00091 |
| O9 | 0.50000 | 0.61215 | 0.25000 | 0.09779 | 0.03210 | 0.04125 | 0.01743 | 0.00000 | 0.01278 | 0.00000 | 0.02949 |
|  | 0.00000 | 0.00050 | 0.00000 | 0.00039 | 0.00185 | 0.00232 | 0.00155 | 0.00000 | 0.00145 | 0.00000 | 0.00084 |
| O10 | 0.50000 | 0.09220 | 0.25000 | 0.43941 | 0.01511 | 0.01548 | 0.02277 | 0.00000 | 0.01134 | 0.00000 | 0.01665 |
|  | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00122 | 0.00130 | 0.00150 | 0.00000 | 0.00113 | 0.00000 | 0.00057 |
| K3-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.22672 | 0.76168 | 0.75000 | 0.15039 | 0.02236 | 0.01385 | 0.01801 | 0.00000 | 0.01216 | 0.00000 | 0.01684 |
|  | 0.01001 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00048 | 0.00000 | 0.00031 |
| A1MN | 0.27328 | 0.76168 | 0.75000 | 0.15039 | 0.02236 | 0.01385 | 0.01801 | 0.00000 | 0.01216 | 0.00000 | 0.01684 |
|  | 0.01001 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 | 0.00059 | 0.00057 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00048 | 0.00000 | 0.00031 |
| A2CE | 0.38356 | 0.60820 | 0.75000 | 0.42438 | 0.01606 | 0.02067 | 0.01387 | 0.00000 | 0.00314 | 0.00000 | 0.01802 |
|  | 0.00224 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00021 | 0.00025 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00014 |
| A2CA | 0.11644 | 0.60820 | 0.75000 | 0.42438 | 0.01606 | 0.02067 | 0.01387 | 0.00000 | 0.00314 | 0.00000 | 0.01802 |
|  | 0.00224 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00005 | 0.00021 | 0.00025 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00014 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34442 | 0.75000 | 0.04252 | 0.00955 | 0.00885 | 0.01373 | 0.00000 | 0.00257 | 0.00000 | 0.01155 |
|  | 0.00000 | 0.00020 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00068 | 0.00076 | 0.00080 | 0.00000 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00036 |
| Si2 | 0.50000 | 0.68914 | 0.25000 | 0.27190 | 0.01030 | 0.01221 | 0.01611 | 0.00000 | 0.00480 | 0.00000 | 0.01318 |
|  | 0.00000 | 0.00020 | 0.00000 | 0.00020 | 0.00070 | 0.00080 | 0.00086 | 0.00000 | 0.00063 | 0.00000 | 0.00037 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19046 | 0.75000 | 0.32413 | 0.00823 | 0.01016 | 0.01281 | 0.00000 | 0.00351 | 0.00000 | 0.01075 |
|  | 0.00000 | 0.00019 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00066 | 0.00076 | 0.00077 | 0.00000 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00035 |
| M1AL | 0.12155 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00987 | 0.00967 | 0.01381 | -0.00037 | 0.00219 | -0.00066 | 0.01213 |
|  | 0.00426 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00050 | 0.00054 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00037 | 0.00029 |
| M1MN | 0.37845 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00987 | 0.00967 | 0.01381 | -0.00037 | 0.00219 | -0.00066 | 0.01213 |
|  | 0.00426 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00050 | 0.00054 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00037 | 0.00029 |
| M2AL | 0.40702 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01057 | 0.01278 | 0.01469 | -0.00105 | 0.00395 | 0.00179 | 0.01319 |
|  | 0.00369 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00069 | 0.00078 | 0.00080 | 0.00062 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00044 |
| M2FE | 0.09298 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01057 | 0.01278 | 0.01469 | -0.00105 | 0.00395 | 0.00179 | 0.01319 |
|  | 0.00369 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00069 | 0.00078 | 0.00080 | 0.00062 | 0.00057 | 0.00057 | 0.00044 |
| M3MN | 0.46941 | 0.30147 | 0.25000 | 0.22049 | 0.01003 | 0.01042 | 0.01424 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.01325 |
|  | 0.00475 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00030 |
| M3AL | 0.03059 | 0.30147 | 0.25000 | 0.22049 | 0.01003 | 0.01042 | 0.01424 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.01325 |
|  | 0.00475 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00047 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00030 |
| O1 | 1.00000 | 0.24088 | 0.99254 | 0.03566 | 0.01709 | 0.01281 | 0.02997 | 0.00243 | 0.00933 | 0.00002 | 0.02022 |
|  | 0.00000 | 0.00037 | 0.00056 | 0.00037 | 0.00144 | 0.00149 | 0.00191 | 0.00149 | 0.00137 | 0.00132 | 0.00073 |
| O2 | 1.00000 | 0.31508 | 0.97693 | 0.36053 | 0.01368 | 0.02035 | 0.01832 | -0.00023 | 0.00810 | -0.00286 | 0.01702 |
|  | 0.00000 | 0.00034 | 0.00058 | 0.00033 | 0.00138 | 0.00172 | 0.00164 | 0.00139 | 0.00124 | 0.00123 | 0.00070 |
| O3 | 1.00000 | 0.79955 | 0.01496 | 0.33049 | 0.01659 | 0.01085 | 0.02579 | -0.00122 | 0.00217 | -0.00056 | 0.02017 |
|  | 0.00000 | 0.00036 | 0.00057 | 0.00037 | 0.00147 | 0.00154 | 0.00177 | 0.00143 | 0.00132 | 0.00121 | 0.00075 |
| O4 | 0.50000 | 0.05838 | 0.25000 | 0.13034 | 0.01261 | 0.01082 | 0.01785 | 0.00000 | 0.00319 | 0.00000 | 0.01493 |
|  | 0.00000 | 0.00051 | 0.00000 | 0.00050 | 0.00193 | 0.00210 | 0.00227 | 0.00000 | 0.00176 | 0.00000 | 0.00092 |
| O5 | 0.50000 | 0.04673 | 0.75000 | 0.15481 | 0.01324 | 0.01677 | 0.01639 | 0.00000 | 0.00247 | 0.00000 | 0.01682 |
|  | 0.00000 | 0.00051 | 0.00000 | 0.00050 | 0.00197 | 0.00231 | 0.00227 | 0.00000 | 0.00176 | 0.00000 | 0.00097 |
| O6 | 0.50000 | 0.08076 | 0.75000 | 0.41720 | 0.01433 | 0.01329 | 0.02419 | 0.00000 | 0.01040 | 0.00000 | 0.01652 |
|  | 0.00000 | 0.00052 | 0.00000 | 0.00053 | 0.00206 | 0.00214 | 0.00248 | 0.00000 | 0.00194 | 0.00000 | 0.00096 |
| O7 | 0.50000 | 0.51862 | 0.75000 | 0.17982 | 0.01525 | 0.01714 | 0.01678 | 0.00000 | -0.00268 | 0.00000 | 0.01973 |
|  | 0.00000 | 0.00054 | 0.00000 | 0.00052 | 0.00203 | 0.00232 | 0.00229 | 0.00000 | 0.00178 | 0.00000 | 0.00103 |
| O8 | 0.50000 | 0.53927 | 0.25000 | 0.31983 | 0.02053 | 0.03859 | 0.03382 | 0.00000 | 0.01996 | 0.00000 | 0.02807 |
|  | 0.00000 | 0.00059 | 0.00000 | 0.00061 | 0.00238 | 0.00328 | 0.00310 | 0.00000 | 0.00235 | 0.00000 | 0.00126 |
| O9 | 0.50000 | 0.61385 | 0.25000 | 0.09667 | 0.03261 | 0.03486 | 0.01896 | 0.00000 | 0.01323 | 0.00000 | 0.02805 |
|  | 0.00000 | 0.00064 | 0.00000 | 0.00055 | 0.00280 | 0.00321 | 0.00259 | 0.00000 | 0.00232 | 0.00000 | 0.00124 |
| O10 | 0.50000 | 0.09308 | 0.25000 | 0.44164 | 0.01386 | 0.01494 | 0.02306 | 0.00000 | 0.01005 | 0.00000 | 0.01654 |
|  | 0.00000 | 0.00054 | 0.00000 | 0.00053 | 0.00196 | 0.00222 | 0.00255 | 0.00000 | 0.00184 | 0.00000 | 0.00096 |
| K3-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.30857 | 0.76241 | 0.75000 | 0.14949 | 0.02083 | 0.01204 | 0.01720 | 0.00000 | 0.01295 | 0.00000 | 0.01501 |
|  | 0.00628 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00017 |
| A1MN | 0.19143 | 0.76241 | 0.75000 | 0.14949 | 0.02083 | 0.01204 | 0.01720 | 0.00000 | 0.01295 | 0.00000 | 0.01501 |
|  | 0.00628 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00030 | 0.00031 | 0.00031 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00017 |
| A2CE | 0.40623 | 0.61123 | 0.75000 | 0.42393 | 0.01414 | 0.01892 | 0.01393 | 0.00000 | 0.00500 | 0.00000 | 0.01602 |
|  | 0.00148 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00008 |
| A2CA | 0.09377 | 0.61123 | 0.75000 | 0.42393 | 0.01414 | 0.01892 | 0.01393 | 0.00000 | 0.00500 | 0.00000 | 0.01602 |
|  | 0.00148 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00002 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00008 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34436 | 0.75000 | 0.04362 | 0.00849 | 0.00772 | 0.01331 | 0.00000 | 0.00452 | 0.00000 | 0.00989 |
|  | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00035 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00018 |
| Si2 | 0.50000 | 0.68799 | 0.25000 | 0.26941 | 0.01092 | 0.00977 | 0.01458 | 0.00000 | 0.00707 | 0.00000 | 0.01120 |
|  | 0.00000 | 0.00011 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00037 | 0.00041 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00033 | 0.00000 | 0.00019 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19050 | 0.75000 | 0.32273 | 0.00700 | 0.00956 | 0.01183 | 0.00000 | 0.00452 | 0.00000 | 0.00929 |
|  | 0.00000 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00034 | 0.00040 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00018 |
| M1AL | 0.14515 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00921 | 0.00798 | 0.01459 | -0.00028 | 0.00419 | -0.00045 | 0.01091 |
|  | 0.00294 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00019 | 0.00017 |
| M1MN | 0.35485 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00921 | 0.00798 | 0.01459 | -0.00028 | 0.00419 | -0.00045 | 0.01091 |
|  | 0.00294 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00027 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00020 | 0.00019 | 0.00017 |
| M2AL | 0.36774 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00963 | 0.00988 | 0.01363 | -0.00062 | 0.00467 | 0.00093 | 0.01116 |
|  | 0.00246 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00037 | 0.00036 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00022 |
| M2FE | 0.13226 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00963 | 0.00988 | 0.01363 | -0.00062 | 0.00467 | 0.00093 | 0.01116 |
|  | 0.00246 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00037 | 0.00036 | 0.00028 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00022 |
| M3MN | 0.48345 | 0.29969 | 0.25000 | 0.22165 | 0.00806 | 0.00987 | 0.01346 | 0.00000 | 0.00248 | 0.00000 | 0.01121 |
|  | 0.00330 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00000 | 0.00016 |
| M3AL | 0.01655 | 0.29969 | 0.25000 | 0.22165 | 0.00806 | 0.00987 | 0.01346 | 0.00000 | 0.00248 | 0.00000 | 0.01121 |
|  | 0.00330 | 0.00006 | 0.00000 | 0.00006 | 0.00024 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00000 | 0.00019 | 0.00000 | 0.00016 |
| O1 | 1.00000 | 0.24130 | 0.99217 | 0.03694 | 0.01379 | 0.01135 | 0.02736 | 0.00252 | 0.01001 | 0.00272 | 0.01709 |
|  | 0.00000 | 0.00020 | 0.00031 | 0.00020 | 0.00072 | 0.00080 | 0.00091 | 0.00074 | 0.00069 | 0.00065 | 0.00037 |
| O2 | 1.00000 | 0.31596 | 0.97788 | 0.35936 | 0.01254 | 0.01357 | 0.01765 | -0.00104 | 0.00737 | -0.00219 | 0.01427 |
|  | 0.00000 | 0.00020 | 0.00032 | 0.00018 | 0.00069 | 0.00082 | 0.00077 | 0.00071 | 0.00061 | 0.00063 | 0.00034 |
| O3 | 1.00000 | 0.79755 | 0.01402 | 0.32870 | 0.01293 | 0.00973 | 0.02212 | -0.00191 | 0.00267 | 0.00036 | 0.01662 |
|  | 0.00000 | 0.00020 | 0.00032 | 0.00019 | 0.00071 | 0.00079 | 0.00082 | 0.00069 | 0.00064 | 0.00061 | 0.00036 |
| O4 | 0.50000 | 0.05937 | 0.25000 | 0.12938 | 0.01069 | 0.01268 | 0.01392 | 0.00000 | 0.00428 | 0.00000 | 0.01278 |
|  | 0.00000 | 0.00028 | 0.00000 | 0.00025 | 0.00097 | 0.00112 | 0.00105 | 0.00000 | 0.00086 | 0.00000 | 0.00046 |
| O5 | 0.50000 | 0.04624 | 0.75000 | 0.15382 | 0.01218 | 0.01432 | 0.01671 | 0.00000 | 0.00476 | 0.00000 | 0.01490 |
|  | 0.00000 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00102 | 0.00118 | 0.00112 | 0.00000 | 0.00090 | 0.00000 | 0.00049 |
| O6 | 0.50000 | 0.08270 | 0.75000 | 0.41711 | 0.01515 | 0.01362 | 0.02054 | 0.00000 | 0.01144 | 0.00000 | 0.01511 |
|  | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00106 | 0.00116 | 0.00117 | 0.00000 | 0.00097 | 0.00000 | 0.00049 |
| O7 | 0.50000 | 0.51840 | 0.75000 | 0.17949 | 0.01358 | 0.01592 | 0.01938 | 0.00000 | 0.00360 | 0.00000 | 0.01750 |
|  | 0.00000 | 0.00031 | 0.00000 | 0.00028 | 0.00106 | 0.00120 | 0.00117 | 0.00000 | 0.00094 | 0.00000 | 0.00051 |
| O8 | 0.50000 | 0.53741 | 0.25000 | 0.31613 | 0.01401 | 0.03660 | 0.02394 | 0.00000 | 0.01205 | 0.00000 | 0.02348 |
|  | 0.00000 | 0.00032 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00113 | 0.00169 | 0.00134 | 0.00000 | 0.00107 | 0.00000 | 0.00062 |
| O9 | 0.50000 | 0.61431 | 0.25000 | 0.09533 | 0.02793 | 0.03407 | 0.01891 | 0.00000 | 0.01456 | 0.00000 | 0.02539 |
|  | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00029 | 0.00139 | 0.00170 | 0.00126 | 0.00000 | 0.00115 | 0.00000 | 0.00063 |
| O10 | 0.50000 | 0.09308 | 0.25000 | 0.44296 | 0.01235 | 0.01173 | 0.02131 | 0.00000 | 0.01021 | 0.00000 | 0.01408 |
|  | 0.00000 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00100 | 0.00111 | 0.00118 | 0.00000 | 0.00093 | 0.00000 | 0.00047 |
| K3-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.36109 | 0.76259 | 0.75000 | 0.14896 | 0.02217 | 0.01234 | 0.02136 | 0.00000 | 0.01278 | 0.00000 | 0.01743 |
|  | 0.01048 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00049 | 0.00041 | 0.00056 | 0.00000 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00027 |
| A1MN | 0.13891 | 0.76259 | 0.75000 | 0.14896 | 0.02217 | 0.01234 | 0.02136 | 0.00000 | 0.01278 | 0.00000 | 0.01743 |
|  | 0.01048 | 0.00014 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00049 | 0.00041 | 0.00056 | 0.00000 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00027 |
| A2CA | 0.08289 | 0.61278 | 0.75000 | 0.42323 | 0.01370 | 0.01859 | 0.01754 | 0.00000 | 0.00493 | 0.00000 | 0.01726 |
|  | 0.00257 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 |
| A2CE | 0.41711 | 0.61278 | 0.75000 | 0.42323 | 0.01370 | 0.01859 | 0.01754 | 0.00000 | 0.00493 | 0.00000 | 0.01726 |
|  | 0.00257 | 0.00004 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00021 | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00013 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34353 | 0.75000 | 0.04344 | 0.00960 | 0.00815 | 0.01871 | 0.00000 | 0.00484 | 0.00000 | 0.01261 |
|  | 0.00000 | 0.00017 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00056 | 0.00051 | 0.00071 | 0.00000 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00030 |
| Si2 | 0.50000 | 0.68634 | 0.25000 | 0.26726 | 0.01075 | 0.00917 | 0.01911 | 0.00000 | 0.00699 | 0.00000 | 0.01282 |
|  | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00017 | 0.00055 | 0.00052 | 0.00072 | 0.00000 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00030 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19068 | 0.75000 | 0.32126 | 0.00844 | 0.00958 | 0.01555 | 0.00000 | 0.00478 | 0.00000 | 0.01133 |
|  | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00016 | 0.00052 | 0.00052 | 0.00067 | 0.00000 | 0.00049 | 0.00000 | 0.00030 |
| M1AL | 0.20662 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00964 | 0.00823 | 0.01805 | -0.00046 | 0.00346 | -0.00052 | 0.01287 |
|  | 0.00503 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00040 | 0.00052 | 0.00032 | 0.00035 | 0.00027 | 0.00029 |
| M1MN | 0.29338 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00964 | 0.00823 | 0.01805 | -0.00046 | 0.00346 | -0.00052 | 0.01287 |
|  | 0.00503 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00040 | 0.00052 | 0.00032 | 0.00035 | 0.00027 | 0.00029 |
| M2AL | 0.30437 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00990 | 0.00929 | 0.01812 | -0.00038 | 0.00436 | 0.00093 | 0.01304 |
|  | 0.00439 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00045 | 0.00057 | 0.00036 | 0.00039 | 0.00030 | 0.00033 |
| M2FE | 0.19563 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00990 | 0.00929 | 0.01812 | -0.00038 | 0.00436 | 0.00093 | 0.01304 |
|  | 0.00439 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00045 | 0.00057 | 0.00036 | 0.00039 | 0.00030 | 0.00033 |
| M3MN | 0.47879 | 0.29836 | 0.25000 | 0.22279 | 0.00826 | 0.01041 | 0.01765 | 0.00000 | 0.00242 | 0.00000 | 0.01323 |
|  | 0.00571 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00036 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00000 | 0.00026 |
| M3AL | 0.02121 | 0.29836 | 0.25000 | 0.22279 | 0.00826 | 0.01041 | 0.01765 | 0.00000 | 0.00242 | 0.00000 | 0.01323 |
|  | 0.00571 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00036 | 0.00037 | 0.00047 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00000 | 0.00026 |
| O1 | 1.00000 | 0.23949 | 0.99094 | 0.03621 | 0.01511 | 0.01077 | 0.02700 | 0.00231 | 0.00831 | 0.00189 | 0.01791 |
|  | 0.00000 | 0.00032 | 0.00043 | 0.00032 | 0.00108 | 0.00102 | 0.00145 | 0.00101 | 0.00106 | 0.00082 | 0.00054 |
| O2 | 1.00000 | 0.31679 | 0.97772 | 0.35845 | 0.01340 | 0.01467 | 0.01871 | -0.00175 | 0.00605 | -0.00245 | 0.01591 |
|  | 0.00000 | 0.00031 | 0.00045 | 0.00030 | 0.00103 | 0.00105 | 0.00122 | 0.00104 | 0.00094 | 0.00089 | 0.00050 |
| O3 | 1.00000 | 0.79559 | 0.01456 | 0.32685 | 0.01498 | 0.00952 | 0.02649 | -0.00202 | 0.00262 | 0.00016 | 0.01925 |
|  | 0.00000 | 0.00033 | 0.00044 | 0.00032 | 0.00110 | 0.00099 | 0.00144 | 0.00100 | 0.00105 | 0.00083 | 0.00056 |
| O4 | 0.50000 | 0.06014 | 0.25000 | 0.12823 | 0.01118 | 0.01275 | 0.01518 | 0.00000 | 0.00218 | 0.00000 | 0.01428 |
|  | 0.00000 | 0.00044 | 0.00000 | 0.00043 | 0.00142 | 0.00140 | 0.00178 | 0.00000 | 0.00134 | 0.00000 | 0.00068 |
| O5 | 0.50000 | 0.04631 | 0.75000 | 0.15269 | 0.01184 | 0.01539 | 0.02187 | 0.00000 | 0.00492 | 0.00000 | 0.01720 |
|  | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00145 | 0.00149 | 0.00201 | 0.00000 | 0.00145 | 0.00000 | 0.00074 |
| O6 | 0.50000 | 0.08397 | 0.75000 | 0.41715 | 0.01657 | 0.01690 | 0.02333 | 0.00000 | 0.01108 | 0.00000 | 0.01806 |
|  | 0.00000 | 0.00049 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00155 | 0.00158 | 0.00208 | 0.00000 | 0.00156 | 0.00000 | 0.00076 |
| O7 | 0.50000 | 0.51703 | 0.75000 | 0.17904 | 0.01260 | 0.01670 | 0.01924 | 0.00000 | -0.00101 | 0.00000 | 0.01898 |
|  | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00156 | 0.00154 | 0.00198 | 0.00000 | 0.00146 | 0.00000 | 0.00078 |
| O8 | 0.50000 | 0.53568 | 0.25000 | 0.31213 | 0.01800 | 0.03508 | 0.02504 | 0.00000 | 0.01104 | 0.00000 | 0.02543 |
|  | 0.00000 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00052 | 0.00183 | 0.00225 | 0.00230 | 0.00000 | 0.00175 | 0.00000 | 0.00093 |
| O9 | 0.50000 | 0.61327 | 0.25000 | 0.09283 | 0.03050 | 0.03306 | 0.02305 | 0.00000 | 0.01375 | 0.00000 | 0.02810 |
|  | 0.00000 | 0.00060 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00220 | 0.00224 | 0.00228 | 0.00000 | 0.00192 | 0.00000 | 0.00096 |
| O10 | 0.50000 | 0.09490 | 0.25000 | 0.44449 | 0.01346 | 0.01171 | 0.02260 | 0.00000 | 0.00709 | 0.00000 | 0.01617 |
|  | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00046 | 0.00153 | 0.00142 | 0.00197 | 0.00000 | 0.00153 | 0.00000 | 0.00072 |
| K4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.17551 | 0.75942 | 0.75000 | 0.15215 | 0.03263 | 0.01567 | 0.02246 | 0.00000 | 0.01764 | 0.00000 | 0.02151 |
|  | 0.00935 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00051 | 0.00038 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00023 |
| A1MN | 0.32449 | 0.75942 | 0.75000 | 0.15215 | 0.03263 | 0.01567 | 0.02246 | 0.00000 | 0.01764 | 0.00000 | 0.02151 |
|  | 0.00935 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00010 | 0.00051 | 0.00038 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00038 | 0.00000 | 0.00023 |
| A2CA | 0.12654 | 0.59417 | 0.75000 | 0.42654 | 0.01789 | 0.02661 | 0.01683 | 0.00000 | 0.00518 | 0.00000 | 0.02112 |
|  | 0.00201 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00010 |
| A2CE | 0.37346 | 0.59417 | 0.75000 | 0.42654 | 0.01789 | 0.02661 | 0.01683 | 0.00000 | 0.00518 | 0.00000 | 0.02112 |
|  | 0.00201 | 0.00005 | 0.00000 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00018 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00010 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34409 | 0.75000 | 0.03730 | 0.01498 | 0.01327 | 0.01596 | 0.00000 | 0.00541 | 0.00000 | 0.01507 |
|  | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00055 | 0.00053 | 0.00055 | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00025 |
| Si2 | 0.50000 | 0.69156 | 0.25000 | 0.27856 | 0.01646 | 0.01419 | 0.01682 | 0.00000 | 0.00739 | 0.00000 | 0.01566 |
|  | 0.00000 | 0.00016 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00058 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00000 | 0.00047 | 0.00000 | 0.00026 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19083 | 0.75000 | 0.32537 | 0.01386 | 0.01404 | 0.01481 | 0.00000 | 0.00713 | 0.00000 | 0.01384 |
|  | 0.00000 | 0.00015 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00053 | 0.00000 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00025 |
| M1AL | 0.12902 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01610 | 0.01419 | 0.01865 | -0.00064 | 0.00683 | -0.00082 | 0.01644 |
|  | 0.00416 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00039 | 0.00028 | 0.00030 | 0.00027 | 0.00022 |
| M1MN | 0.37098 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01610 | 0.01419 | 0.01865 | -0.00064 | 0.00683 | -0.00082 | 0.01644 |
|  | 0.00416 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00039 | 0.00028 | 0.00030 | 0.00027 | 0.00022 |
| M2AL | 0.42871 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01557 | 0.01235 | 0.01750 | -0.00029 | 0.00647 | 0.00063 | 0.01527 |
|  | 0.00344 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00056 | 0.00054 | 0.00058 | 0.00041 | 0.00044 | 0.00041 | 0.00034 |
| M2FE | 0.07129 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.01557 | 0.01235 | 0.01750 | -0.00029 | 0.00647 | 0.00063 | 0.01527 |
|  | 0.00344 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00056 | 0.00054 | 0.00058 | 0.00041 | 0.00044 | 0.00041 | 0.00034 |
| M3MN | 0.49979 | 0.30992 | 0.25000 | 0.21352 | 0.01980 | 0.01796 | 0.01912 | 0.00000 | 0.00087 | 0.00000 | 0.02137 |
|  | 0.00479 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00024 |
| M3AL | 0.00021 | 0.30992 | 0.25000 | 0.21352 | 0.01980 | 0.01796 | 0.01912 | 0.00000 | 0.00087 | 0.00000 | 0.02137 |
|  | 0.00479 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00041 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00000 | 0.00030 | 0.00000 | 0.00024 |
| O1 | 1.00000 | 0.23978 | 0.98962 | 0.02730 | 0.02328 | 0.01578 | 0.03195 | 0.00219 | 0.01273 | 0.00365 | 0.02324 |
|  | 0.00000 | 0.00032 | 0.00044 | 0.00030 | 0.00119 | 0.00110 | 0.00137 | 0.00100 | 0.00108 | 0.00095 | 0.00053 |
| O2 | 1.00000 | 0.31488 | 0.97360 | 0.36311 | 0.02182 | 0.02008 | 0.01980 | -0.00082 | 0.01032 | -0.00439 | 0.02000 |
|  | 0.00000 | 0.00031 | 0.00045 | 0.00026 | 0.00113 | 0.00116 | 0.00111 | 0.00089 | 0.00095 | 0.00091 | 0.00049 |
| O3 | 1.00000 | 0.80196 | 0.01497 | 0.33236 | 0.02127 | 0.01406 | 0.02471 | -0.00175 | 0.00209 | 0.00155 | 0.02250 |
|  | 0.00000 | 0.00032 | 0.00042 | 0.00029 | 0.00113 | 0.00104 | 0.00117 | 0.00094 | 0.00096 | 0.00090 | 0.00052 |
| O4 | 0.50000 | 0.05865 | 0.25000 | 0.13505 | 0.01836 | 0.01778 | 0.02277 | 0.00000 | 0.00722 | 0.00000 | 0.02007 |
|  | 0.00000 | 0.00044 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00162 | 0.00158 | 0.00170 | 0.00000 | 0.00138 | 0.00000 | 0.00069 |
| O5 | 0.50000 | 0.04912 | 0.75000 | 0.15548 | 0.01764 | 0.01840 | 0.01688 | 0.00000 | 0.00647 | 0.00000 | 0.01787 |
|  | 0.00000 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00037 | 0.00155 | 0.00155 | 0.00149 | 0.00000 | 0.00125 | 0.00000 | 0.00065 |
| O6 | 0.50000 | 0.07660 | 0.75000 | 0.41758 | 0.01716 | 0.01769 | 0.02359 | 0.00000 | 0.01345 | 0.00000 | 0.01781 |
|  | 0.00000 | 0.00042 | 0.00000 | 0.00039 | 0.00155 | 0.00146 | 0.00164 | 0.00000 | 0.00135 | 0.00000 | 0.00064 |
| O7 | 0.50000 | 0.51251 | 0.75000 | 0.17833 | 0.01831 | 0.02649 | 0.01759 | 0.00000 | -0.00045 | 0.00000 | 0.02343 |
|  | 0.00000 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00161 | 0.00182 | 0.00159 | 0.00000 | 0.00131 | 0.00000 | 0.00075 |
| O8 | 0.50000 | 0.54933 | 0.25000 | 0.33542 | 0.02661 | 0.05602 | 0.03255 | 0.00000 | 0.01999 | 0.00000 | 0.03581 |
|  | 0.00000 | 0.00055 | 0.00000 | 0.00051 | 0.00205 | 0.00295 | 0.00228 | 0.00000 | 0.00184 | 0.00000 | 0.00104 |
| O9 | 0.50000 | 0.60853 | 0.25000 | 0.10177 | 0.02932 | 0.03348 | 0.01993 | 0.00000 | 0.01062 | 0.00000 | 0.02744 |
|  | 0.00000 | 0.00052 | 0.00000 | 0.00042 | 0.00203 | 0.00214 | 0.00175 | 0.00000 | 0.00160 | 0.00000 | 0.00084 |
| O10 | 0.50000 | 0.09191 | 0.25000 | 0.43368 | 0.01902 | 0.01676 | 0.02242 | 0.00000 | 0.01066 | 0.00000 | 0.01871 |
|  | 0.00000 | 0.00045 | 0.00000 | 0.00040 | 0.00151 | 0.00145 | 0.00164 | 0.00000 | 0.00130 | 0.00000 | 0.00064 |
| K5-600* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATOM | sof | x | y | z | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| A1CA | 0.24413 | 0.76013 | 0.75000 | 0.15246 | 0.02570 | 0.01315 | 0.01732 | 0.00000 | 0.01257 | 0.00000 | 0.01750 |
|  | 0.00735 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00039 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00000 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00018 |
| A1MN | 0.25587 | 0.76013 | 0.75000 | 0.15246 | 0.02570 | 0.01315 | 0.01732 | 0.00000 | 0.01257 | 0.00000 | 0.01750 |
|  | 0.00735 | 0.00010 | 0.00000 | 0.00008 | 0.00039 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00000 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00018 |
| A2CA | 0.10640 | 0.59383 | 0.75000 | 0.42672 | 0.01258 | 0.02232 | 0.01297 | 0.00000 | 0.00223 | 0.00000 | 0.01697 |
|  | 0.00148 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00008 |
| A2CE | 0.39360 | 0.59383 | 0.75000 | 0.42672 | 0.01258 | 0.02232 | 0.01297 | 0.00000 | 0.00223 | 0.00000 | 0.01697 |
|  | 0.00148 | 0.00003 | 0.00000 | 0.00003 | 0.00012 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00009 | 0.00000 | 0.00008 |
| Si1 | 0.50000 | 0.34418 | 0.75000 | 0.03733 | 0.01082 | 0.00967 | 0.01154 | 0.00000 | 0.00241 | 0.00000 | 0.01141 |
|  | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00042 | 0.00044 | 0.00043 | 0.00000 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00020 |
| Si2 | 0.50000 | 0.69125 | 0.25000 | 0.27925 | 0.01141 | 0.01182 | 0.01287 | 0.00000 | 0.00378 | 0.00000 | 0.01245 |
|  | 0.00000 | 0.00013 | 0.00000 | 0.00012 | 0.00044 | 0.00044 | 0.00046 | 0.00000 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00020 |
| Si3 | 0.50000 | 0.19079 | 0.75000 | 0.32560 | 0.00802 | 0.01123 | 0.01054 | 0.00000 | 0.00341 | 0.00000 | 0.01007 |
|  | 0.00000 | 0.00012 | 0.00000 | 0.00011 | 0.00039 | 0.00044 | 0.00041 | 0.00000 | 0.00033 | 0.00000 | 0.00019 |
| M1AL | 0.10187 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01025 | 0.01172 | 0.01508 | -0.00048 | 0.00359 | -0.00092 | 0.01289 |
|  | 0.00330 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00018 |
| M1MN | 0.39813 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.01025 | 0.01172 | 0.01508 | -0.00048 | 0.00359 | -0.00092 | 0.01289 |
|  | 0.00330 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00027 | 0.00030 | 0.00030 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00021 | 0.00018 |
| M2AL | 0.43835 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00998 | 0.00989 | 0.01313 | -0.00031 | 0.00281 | 0.00059 | 0.01165 |
|  | 0.00272 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00033 | 0.00028 |
| M2FE | 0.06165 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 | 0.00998 | 0.00989 | 0.01313 | -0.00031 | 0.00281 | 0.00059 | 0.01165 |
|  | 0.00272 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00044 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00033 | 0.00028 |
| M3MN | 0.49989 | 0.30961 | 0.25000 | 0.21299 | 0.01310 | 0.01473 | 0.01413 | 0.00000 | -0.00216 | 0.00000 | 0.01657 |
|  | 0.00250 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00000 | 0.00016 |
| M3MN | 0.00011 | 0.30961 | 0.25000 | 0.21299 | 0.01310 | 0.01473 | 0.01413 | 0.00000 | -0.00216 | 0.00000 | 0.01657 |
|  | 0.00250 | 0.00008 | 0.00000 | 0.00007 | 0.00028 | 0.00029 | 0.00029 | 0.00000 | 0.00023 | 0.00000 | 0.00016 |
| O1 | 1.00000 | 0.24023 | 0.98931 | 0.02737 | 0.01596 | 0.01217 | 0.02538 | 0.00100 | 0.00812 | 0.00205 | 0.01797 |
|  | 0.00000 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00087 | 0.00089 | 0.00106 | 0.00080 | 0.00081 | 0.00074 | 0.00041 |
| O2 | 1.00000 | 0.31501 | 0.97290 | 0.36400 | 0.01595 | 0.01651 | 0.01674 | -0.00134 | 0.00546 | -0.00344 | 0.01683 |
|  | 0.00000 | 0.00025 | 0.00038 | 0.00022 | 0.00085 | 0.00096 | 0.00090 | 0.00074 | 0.00073 | 0.00074 | 0.00040 |
| O3 | 1.00000 | 0.80141 | 0.01511 | 0.33329 | 0.01524 | 0.01296 | 0.01870 | -0.00184 | -0.00190 | 0.00159 | 0.01860 |
|  | 0.00000 | 0.00025 | 0.00036 | 0.00024 | 0.00085 | 0.00090 | 0.00092 | 0.00076 | 0.00074 | 0.00073 | 0.00042 |
| O4 | 0.50000 | 0.05723 | 0.25000 | 0.13479 | 0.01406 | 0.01540 | 0.01768 | 0.00000 | 0.00323 | 0.00000 | 0.01682 |
|  | 0.00000 | 0.00036 | 0.00000 | 0.00033 | 0.00123 | 0.00134 | 0.00134 | 0.00000 | 0.00107 | 0.00000 | 0.00056 |
| O5 | 0.50000 | 0.04999 | 0.75000 | 0.15629 | 0.01389 | 0.01598 | 0.01329 | 0.00000 | 0.00308 | 0.00000 | 0.01523 |
|  | 0.00000 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00031 | 0.00120 | 0.00133 | 0.00120 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00053 |
| O6 | 0.50000 | 0.07552 | 0.75000 | 0.41641 | 0.01462 | 0.01417 | 0.01624 | 0.00000 | 0.00850 | 0.00000 | 0.01431 |
|  | 0.00000 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00123 | 0.00122 | 0.00126 | 0.00000 | 0.00104 | 0.00000 | 0.00051 |
| O7 | 0.50000 | 0.51285 | 0.75000 | 0.17851 | 0.01587 | 0.02006 | 0.01351 | 0.00000 | 0.00095 | 0.00000 | 0.01818 |
|  | 0.00000 | 0.00037 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00126 | 0.00143 | 0.00125 | 0.00000 | 0.00104 | 0.00000 | 0.00058 |
| O8 | 0.50000 | 0.55057 | 0.25000 | 0.33633 | 0.01994 | 0.05416 | 0.02410 | 0.00000 | 0.01388 | 0.00000 | 0.03114 |
|  | 0.00000 | 0.00044 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00153 | 0.00248 | 0.00170 | 0.00000 | 0.00137 | 0.00000 | 0.00085 |
| O9 | 0.50000 | 0.60957 | 0.25000 | 0.10203 | 0.02155 | 0.02743 | 0.01672 | 0.00000 | 0.00790 | 0.00000 | 0.02190 |
|  | 0.00000 | 0.00040 | 0.00000 | 0.00034 | 0.00147 | 0.00169 | 0.00140 | 0.00000 | 0.00121 | 0.00000 | 0.00065 |
| O10 | 0.50000 | 0.09089 | 0.25000 | 0.43331 | 0.01185 | 0.01378 | 0.01421 | 0.00000 | 0.00417 | 0.00000 | 0.01369 |
|  | 0.00000 | 0.00035 | 0.00000 | 0.00032 | 0.00109 | 0.00119 | 0.00118 | 0.00000 | 0.00094 | 0.00000 | 0.00049 |

note: data obtained at room temperature on untreated crystals and crystals heated  ex situ; * denotes annealing under inert atmosphere