Supplemental materials

åkermanite gehlenite P (GPa) a C vol c/a P (GPa) a c vol c/a 0 7.8325 5.0078 307.22 0.63936 0 7.6911 5.068 299.79 0.65894 0 7.8325 5.0067 307.15 0.63922 1.22 7.6622 5.0426 296.05 0.65811 1.5 7.7967 4.9774 302.57 0.6384 2.9 7.6293 5.0138 291.83 0.65718 1.67 7.7931 4.9737 302.07 0.63822 3.05 7.6266 5.0114 291.49 0.65709 1.8 7.7899 4.9696 301.57 0.63795 3.27 7.6208 5.0062 290.74 0.65691 1.91 7.784 4.9648 300.82 0.63782 3.79 7.6117 4.9977 289.56 0.65658 1.91 7.784 4.9648 300.82 0.63782 4.73 7.5945 4.981 287.29 0.65587 2.05 7.7818 4.9627 300.52 0.63773 6.12 7.5718 4.9609 284.41 0.65518 2.24 7.7772 4.9588 299.93 0.63761 6.61 7.5625 4.9525 283.24 0.65488 2.61 7.7676 4.9525 298.81 0.63758 7.28 7.5508 4.9424 281.78 0.65455 2.97 7.7613 4.9463 297.95 0.6373 8.02 7.5383 4.9308 280.19 0.6541 3.44 7.7512 4.9393 296.76 0.63723 9.39 7.5178 4.9125 277.64 0.65345 3.97 7.7403 4.9307 295.41 0.63702 10.25 7.5027 4.9015 275.9 0.6533 4.43 7.7292 4.9216 294.02 0.63675 11.83 7.4768 4.8797 272.79 0.65265 4.92 7.7181 4.914 292.72 0.63669 13.98 7.4482 4.8561 269.39 0.65198 5.48 7.7052 4.9044 291.18 0.63651 15.93 7.42 4.8326 266.06 0.65129 6.14 7.6911 4.894 289.5 0.63632 17.91 7.3932 4.8114 262.99 0.65079 6.83 7.679 4.8856 288.08 0.63623 18.8 7.3791 4.7995 261.33 0.65042 7.54 7.6653 4.8745 286.41 0.63592 20.38 7.3549 4.7815 258.65 0.65011 8.06 7.6553 4.8678 285.27 0.63587 21.98 7.3268 4.763 255.69 0.65008 8.52 7.6445 4.86 284.01 0.63575 23.53 7.2553 4.7198 248.45 0.65053 9.19 7.6319 4.851 282.55 0.63562 25.74 7.1696 4.712 242.21 0.65722 9.64 7.6216 4.8446 281.42 0.63564 25.79 7.1122 4.7255 239.03 0.66442 10.18 7.6127 4.8382 280.39 0.63554 8.24 7.4323 4.9073 271.08 0.66027 10.72 7.6024 4.8322 279.28 0.63562 0.18 7.6809 5.0567 298.33 0.65835 11.26 7.593 4.8257 278.22 0.63555 12.13 7.5721 4.8131 275.96 0.63564 12.76 7.5596 4.8074 274.73 0.63593 14.32 7.527 4.7875 271.24 0.63604 15.49 7.4956 4.7717 268.1 0.6366 16.53 7.4596 4.7573 264.72 0.63774 17.73 7.4122 4.7349 260.14 0.6388 18.56 7.3788 4.7155 256.75 0.63906 19.54 7.3525 4.7011 254.14 0.63939 20.38 7.3319 4.6864 251.93 0.63918 21.41 7.3025 4.6699 249.03 0.63949 22.73 7.277 4.6509 246.29 0.63912 24.15 7.2432 4.6317 243 0.63945 25.28 7.2182 4.6142 240.41 0.63925 26.43 7.1955 4.604 238.37 0.63984 29.29 7.1374 4.5655 232.58 0.63966 33.18 7.0791 4.5215 226.59 0.63871 23.91 7.2122 4.612 239.89 0.63947 22.76 7.2345 4.6129 241.43 0.63763 14.17 7.4182 4.6943 258.33 0.63281 10.46 7.5112 4.7457 267.74 0.63182 8.75 7.5584 4.7878 273.53 0.63344 8.75 7.5636 4.787 273.85 0.6329 7.58 7.5905 4.8139 277.35 0.6342 5.87 7.641 4.8533 283.36 0.63517 4.22 7.6894 4.8937 289.35 0.63642 1.9 7.7651 4.9551 298.78 0.63812 0.52 7.8074 4.9882 304.06 0.63891 0.12 7.8221 5.0008 305.98 0.63932

Lattice parameters of åkermanite and gehlenite as function of pressure. Errors are 0.0004 for a and c, 0.05 for the volume and 0.00009 for c/a ratio

Mg1-O2 1.896(19) Mg1-O3 2.883(18) Mg1-O4 2.290(14) Mg1-O5 1.853(15) Mg1-O6 2.057(11) Mg1-O7 2.996(15) Mg-O (tetrahedron) 2.024 Si1-O1 1.671(14) Si1-O2 1.537(17) Si1-O3 1.65(2) Si1-O6 1.585(8) Si1-O 1.611 Si2-O1 1.590(8) Si2-O4 1.568(15) Si2-O5 1.590(11) Si2-O7 1.662(15) Si2-O 1.603 Ca1-O2 2.295(11) Ca1-O2 2.541(11) Ca1-O3 2.51(3) Ca1-O3 2.21(2) Ca1-O4 2.246(19) Ca1-O6 2.225(13) Ca1-O7 2.47(2) Ca1-O 2.357 Ca2-O1 2.526(13) Ca2-O3 2.32(3) Ca2-O4 2.050(14) Ca2-O5 2.448(8) Ca2-O5 2.569(9) Ca2-O6 2.594(11) Ca2-O7 2.567(11) Ca2-O7 2.244(18) Ca2-O 2.415

Interatomic distances in monoclinic HP phase of Ca2MgSi2O7.