Table 3. (Deposited). Atomic positions, site occupancy factor and thermal displacement parameters (Å) of kalsilite at different pressures.

*******************************************************************************************************

P=0.0001 GPa, crystal in air

Atomic coordinates

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z

K	2a	 0.981	0	0	0.2539(5)

T2	2b		1/3	2/3	0.44372(10)

T1	2b		1/3	2/3	0.06192(11)

O1	2b		1/3	2/3	0.2588(5)

O2	6c		0.6175(6)	0.0161(9)	1.0052(11)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0173(3)	0.0173(3)	0.0205(4)	0.00867(16)	0.00000	0.00000

T2	0.0068(9)	0.0068(9)	0.0072(7)	0.0034(4)	0.00000	0.00000

T1	0.0089(11)	0.0089(11)	0.0138(11)	0.0044(6)	0.00000	0.00000

O1	0.0403(12)	0.0403(12)	0.0138(14)	0.0202(6)	0.00000	0.00000

O2	0.0105(17)	0.0128(12)	0.0354(11)	0.0025(16)	-0.006(3)	0.0037(13)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=0.0001 GPa, crystal in the DAC

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.952	0	0	0.25410†

T2	2b		1/3	2/3	0.4453(9)	0.017(2)

T1	2b		1/3	2/3	0.0642(9)	0.0111(19)

O1	2b		1/3	2/3	0.2604(12)	0.0337(16)

O2	6c		0.6167(10)	0.0144(15)	1.006(2)	0.0271(11)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0213(8)	0.0213(8)	0.0220(11)	0.0107(4)	0.00000	0.00000

† Refined and then fixed (in all the refinements in the DAC) in order to avoid floating of the origin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=0.90 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.975	0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4442(10)	0.014(2)

T1	2b		1/3	2/3	0.0629(10)	0.010(2)

O1	2b		1/3	2/3	0.2593(12)	0.0347(19)

O2	6c		0.621(1)	0.0159(15)	1.007(2)	0.0232(13)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0189(8)	0.0189(8)	0.0237(14)	0.0094(4)	0.00000	0.00000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=1.33 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.967	0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4439(9)	0.0113(16)

T1	2b		1/3	2/3	0.0627(9)	0.011(2)

O1	2b		1/3	2/3	0.2592(12)	0.048(2)

O2	6c		0.620(1)	0.0083(15)	0.996(2)	0.0237(11)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0186(7)	0.0186(7)	0.0247(15)	0.0093(4)	0.00000	0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=2.30 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.966	0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4434(10)	0.0124(16)

T1	2b		1/3	2/3	0.0620(11)	0.015(2)

O1	2b		1/3	2/3	0.2582(13)	0.053(2)

O2	6c		0.6224(14)	0.009(2)	0.997(3)	0.0280(14)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0202(9)	0.0202(9)	0.0237(16)	0.0101(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=3.05 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.982	0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4469(10)	0.026(2)

T1	2b		1/3	2/3	0.0645(10)	0.0121(15)

O1	2b		1/3	2/3	0.2612(13)	0.059(3)

O2	6c		0.6257(13)	0.0191(16)	1.0157(18)	0.0284(16)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0268(10)	0.0268(10)	0.0266(18)	0.0134(5)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=3.27 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a	 0.992	0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4436(12)	0.018(3)

T1	2b		1/3	2/3	0.0603(12)	0.016(3)

O1	2b		1/3	2/3	0.2576(14)	0.060(3)

O2	6c		0.6265(14)	0.020(2)	1.010(3)	0.035(2)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0301(13)	0.0301(13)	0.0242(19)	0.0151(6)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=4.62 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	x	y	z	U

K	2a	0	0	0.25410

T2	2b	1/3	2/3	0.4556(4)	0.0343(12)

T1	2b	1/3	2/3	0.0697(5)	0.0105(8)

O1	2b	1/3	2/3	0.2681(7)	0.096(3)

O2	6c	0.6213(9)	0.0302(11)	1.0387(12)	0.068(2)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0271(8)	0.0271(8)	0.0288(14)	0.0135(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=4.94 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	x	y	z	U

K	2a	0	0	0.25410

T2	2b	1/3	2/3	0.4571(5)	0.0365(13)

T1	2b	1/3	2/3	0.0696(5)	0.0119(8)

O1	2b	1/3	2/3	0.2688(7)	0.101(3)

O2	6c	0.6226(10)	0.0241(13)	1.0325(14)	0.075(2)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0280(8)	0.0280(8)	0.0335(15)	0.0140(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=6.24 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	x	y	z	U

K	2a	0	0	0.25410

T2	2b	1/3	2/3	0.4620(5)	0.0439(13)

T1	2b	1/3	2/3	0.0719(4)	0.0122(8)

O1	2b	1/3	2/3	0.2724(7)	0.102(3)

O2	6c	0.6228(11)	0.0220(13)	1.0330(16)	0.081(3)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0260(8)	0.0260(8)	0.0415(16)	0.0130(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

****************************************************************************************

Refinements with O1-split site model

P=4.62 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a		0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4540(4)	0.0348(11)

T1	2b		1/3	2/3	0.0704(4)	0.0103(7)

O1	6c	 0.33	0.343(3)	0.597(2)	0.2679(7)	0.037(4)

O2	6c		0.6219(9)	0.0314(11)	1.0383(12)	0.0691(19)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0270(7)	0.0270(7)	0.0284(13)	0.0135(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=4.94 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a		0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4555(5)	0.0365(12)

T1	2b		1/3	2/3	0.0704(5)	0.0116(8)

O1	6c	 0.33	0.254(3)	0.596(4)	0.2688(7)	0.042(4)

O2	6c		0.6232(10)	0.0270(12)	1.0342(13)	0.074(2)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0273(8)	0.0273(8)	0.0319(14)	0.0137(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P=6.24 GPa

Atomic coordinates and isotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	Wyck.	Occ.	x	y	z	U

K	2a		0	0	0.25410

T2	2b		1/3	2/3	0.4584(4)	0.0425(12)

T1	2b		1/3	2/3	0.0719(4)	0.0118(7)

O1	6c	 0.33	0.322(4)	0.5829(19)	0.2708(7)	0.036(4)

O2	6c		0.6235(10)	0.0240(12)	1.0326(15)	0.081(2)

Anisotropic displacement parameters (in Å 2)

Atom	U11	U22	U33	U12	U13	U23

K	0.0255(7)	0.0255(7)	0.0390(14)	0.0128(4)	0.00000	0.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------