Table 3. Experimental details

|  | Dimensions | Scan width | Scan Speed | Absorption Correction |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | ( (°) | (deg/s) | Tmin | Tmax |
| Natural samples |  |  |  |  |  |
| ML n.3 | 165 ( 330 ( 330 | 2.80 | 0.08 | 0.710 | 1.000 |
| ML n.4 | 330 ( 363 ( 462 | 3.00 | 0.09 | 0.839 | 1.000 |
| Diopside | 198 ( 330 ( 363 | 2.50 | 0.08 | 0.837 | 1.000 |
| N16/2 n.3 | 165 ( 231 ( 264 | 2.70 | 0.08 | 0.908 | 1.000 |
| C411g n.1 | 181 ( 198 ( 330 | 2.70 | 0.08 | 0.909 | 1.000 |
| 74AM43 n.1 | 165 ( 231 ( 346 | 2.70 | 0.06 | 0.915 | 1.000 |
| 74AM43 n.2 | 165 ( 165 ( 297 | 2.70 | 0.06 | 0.974 | 1.000 |
| 74AM39 n.1 | 165 ( 231 ( 264 | 2.60 | 0.07 | 0.893 | 1.000 |
| 74AM40 n.1 | 165 ( 181 ( 198 | 2.80 | 0.07 | 0.932 | 1.000 |
| 78AM12 n.2 | 264 ( 330 ( 363 | 2.70 | 0.06 | 0.964 | 1.000 |
| 78AM12 n.3 | 214 ( 363 ( 495 | 2.70 | 0.06 | 0.839 | 1.000 |
| 74AM41 n.1 | 231 ( 247 ( 297 | 2.70 | 0.07 | 0.904 | 1.000 |
| 74AM41 n.2 | 198 ( 231 ( 396 | 2.70 | 0.06 | 0.851 | 1.000 |
| MS1 n.3 | 165 ( 198 ( 330 | 2.70 | 0.08 | 0.914 | 1.000 |
| 74AM42 n.1 | 198 ( 214 ( 280 | 2.70 | 0.07 | 0.881 | 1.000 |
| Ma4 n.1 | 99 ( 165 ( 165 | 3.00 | 0.07 | 0.890 | 1.000 |
| Ma4 n.2 | 115 ( 115 ( 198 | 2.70 | 0.07 | 0.926 | 1.000 |
| 120853 n.5 | 165 ( 198 ( 280 | 2.80 | 0.07 | 0.875 | 1.000 |
| M106 n.2 | 214 ( 313 ( 330 | 2.80 | 0.06 | 0.840 | 1.000 |
| M106 n.4 | 346 ( 363 ( 380 | 2.70 | 0.07 | 0.887 | 1.000 |
| 74AM33 n.11 | 264 ( 297 ( 429 | 2.70 | 0.07 | 0.805 | 1.000 |
| 74AM33 n.17 | 231 ( 247 ( 264 | 2.70 | 0.08 | 0.907 | 1.000 |
| 74AM33 2.5 h | 165 ( 198 ( 363 | 2.70 | 0.08 | 0.885 | 1.000 |
| 74AM33 10 h | 181 ( 198 ( 396 | 2.80 | 0.08 | 0.802 | 1.000 |
| 74AM33 45 h | 297 ( 297 ( 363 | 2.70 | 0.08 | 0.910 | 1.000 |
| MfX n.1 | 165 ( 264 ( 297 | 2.70 | 0.07 | 0.960 | 1.000 |
| MfX n.4 | 198 ( 198 ( 264 | 3.00 | 0.09 | 0.946 | 1.000 |
| Br2 n.10 | 297 ( 313 ( 330 | 2.70 | 0.09 | 0.868 | 1.000 |
| Br2 n.11 | 330 ( 379 ( 396 | 2.70 | 0.09 | 0.890 | 1.000 |
| SL988 n.1 | 148 ( 165 ( 198 | 2.70 | 0.07 | 0.941 | 1.000 |
| SL896 n.3 | 181 ( 181 ( 198 | 3.00 | 0.08 | 0.918 | 1.000 |
| SL993 n.1 | 132 ( 247 ( 330 | 3.00 | 0.08 | 0.725 | 1.000 |
| C413A n.1 | 198 ( 280 ( 330 | 3.00 | 0.10 | 0.972 | 1.000 |
| C413C n.2 | 165 ( 182 ( 198 | 2.40 | 0.07 | 0.853 | 1.000 |
| C413B n.1 | 231 ( 363 ( 462 | 2.80 | 0.09 | 0.894 | 1.000 |
| SL986 n.1 | 165 ( 165 ( 247 | 2.70 | 0.06 | 0.970 | 1.000 |
| SL504 n.2 | 165 ( 231 ( 231 | 2.70 | 0.07 | 0.916 | 1.000 |
| SLVD1 n.2 | 148 ( 165 ( 264 | 2.50 | 0.06 | 0.952 | 1.000 |
| SL664 n.2 | 198 ( 214 ( 247 | 3.00 | 0.08 | 0.899 | 1.000 |
| NI2 n.1 | 198 ( 231 ( 396 | 2.70 | 0.09 | 0.887 | 1.000 |
| Disordered samples |  |  |  |  |  |
| 74AM40 168h | 165 ( 214 ( 247 | 3.00 | 0.08 | 0.930 | 1.000 |
| 74AM33 458h | 198 ( 214 ( 231 | 2.70 | 0.07 | 0.850 | 1.000 |

Note: Wavelength=0.71073 Å; ( range:2°-30°; horizontal and vertical detector aperture: 2.0° - 1.5°; no. of standard reflections: 3; frequency of standard reflections: every 100 measured reflections; absorption correction: ( scan.