Table 5a. Hydrogen bond system (distances [Å] and angles [°]) in the C2/m crystal structures of K2Me(SO4)2.4H2O at 293 K in order of leonite, Mn-leonite and mereiterite.

| D–H···A | d(D–H) | d(H···A) | <DHA | d(D···A) |  |  | < H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ow1–H1···O2B | 0.82(2) 0.76(2) 0.77(2) | 1.85 1.92 1.91 | 171.1 171.4 168.6 | 2.66 2.68 2.67 |  |  |  |
| Ow1–H1···O2A | 0.82(2) 0.76(2) 0.77(2) | 1.94 1.99 1.99 | 162.3 164.3 161.5 | 2.73 2.72 2.73 |  | H1–Ow1–H2 | 100(2) 99(2) 103(2) |
| Ow1–H2···O1 | 0.86(2) 0.88(2) 0.87(2) | 1.85 1.82 1.84 | 173.9 178.7 175.3 | 2.70 2.70 2.71 |  |  |  |
| Ow2–H3···O1 | 0.81(2) 0.75(2) 0.79(2) | 1.91 1.95 1.90 | 170.6 174.7 175.7 | 2.71 2.70 2.68 |  | H3–Ow2–H3 | 94(2) 109(2) 90(2) |
| Ow3–H4···O2A | 0.81(4) 0.74(4) 0.78(4) | 2.05 2.10 2.05 | 148.3 147.6 149.0 | 2.77 2.75 2.74 | 2x 2x 2x | H4–Ow3–H5 | 102(3) 107(3) 106(3) |
| Ow3–H5···O6 | 0.77(3) 0.77(4) 0.81(4) | 2.02 2.02 2.00 | 170.9 167.0 169.2 | 2.78 2.78 2.80 | 2x 2x 2x |  |  |