Table 3. List of observed and calculated structure factors for empressite

| h | k | l | Fobs | Fcalc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 29.24 | -26.54 |
| 4 | 0 | 0 | 991.66 | 1006.41 |
| 6 | 0 | 0 | 127.63 | -131.44 |
| 8 | 0 | 0 | 420.35 | 418.81 |
| 10 | 0 | 0 | 157.63 | -165.57 |
| 12 | 0 | 0 | 133.42 | 126.06 |
| 0 | 2 | 0 | 148.99 | 142.80 |
| 1 | 2 | 0 | 29.01 | -19.41 |
| 3 | 2 | 0 | 296.47 | 295.84 |
| 4 | 2 | 0 | 83.49 | 82.01 |
| 5 | 2 | 0 | 176.10 | 178.81 |
| 7 | 2 | 0 | 288.72 | 291.76 |
| 9 | 2 | 0 | 150.21 | 152.92 |
| 11 | 2 | 0 | 168.20 | 173.69 |
| 13 | 2 | 0 | 67.51 | 75.30 |
| 0 | 4 | 0 | 47.09 | -52.22 |
| 1 | 4 | 0 | 77.20 | 74.91 |
| 2 | 4 | 0 | 456.70 | -454.56 |
| 3 | 4 | 0 | 55.49 | -54.38 |
| 6 | 4 | 0 | 237.43 | -241.37 |
| 7 | 4 | 0 | 32.69 | -33.06 |
| 8 | 4 | 0 | 68.61 | 70.63 |
| 9 | 4 | 0 | 52.91 | -57.15 |
| 10 | 4 | 0 | 87.90 | -89.83 |
| 12 | 4 | 0 | 79.39 | 82.49 |
| 13 | 4 | 0 | 59.39 | -60.73 |
| 0 | 6 | 0 | 86.77 | 79.46 |
| 1 | 6 | 0 | 117.61 | 117.41 |
| 2 | 6 | 0 | 113.16 | 104.65 |
| 3 | 6 | 0 | 91.45 | -94.58 |
| 4 | 6 | 0 | 71.37 | 67.81 |
| 5 | 6 | 0 | 55.36 | 55.56 |
| 6 | 6 | 0 | 80.71 | 80.65 |
| 7 | 6 | 0 | 44.64 | -43.77 |
| 8 | 6 | 0 | 29.15 | 26.84 |
| 12 | 6 | 0 | 40.19 | -19.02 |
| 0 | 8 | 0 | 290.65 | -282.13 |
| 1 | 8 | 0 | 284.95 | -281.59 |
| 2 | 8 | 0 | 244.91 | -242.86 |
| 3 | 8 | 0 | 360.80 | 356.77 |
| 4 | 8 | 0 | 169.84 | -171.29 |
| 5 | 8 | 0 | 112.79 | -116.69 |
| 6 | 8 | 0 | 119.06 | -119.79 |
| 7 | 8 | 0 | 308.75 | 307.21 |
| 8 | 8 | 0 | 66.43 | -34.70 |
| 9 | 8 | 0 | 26.28 | -18.10 |
| 10 | 8 | 0 | 43.50 | -37.78 |
| 11 | 8 | 0 | 205.04 | 204.62 |
| 12 | 8 | 0 | 33.66 | 15.75 |
| 0 | 10 | 0 | 781.38 | -762.50 |
| 1 | 10 | 0 | 26.95 | -30.82 |
| 2 | 10 | 0 | 30.82 | 33.80 |
| 3 | 10 | 0 | 133.66 | -132.81 |
| 4 | 10 | 0 | 577.13 | -573.33 |
| 5 | 10 | 0 | 141.11 | -141.17 |
| 6 | 10 | 0 | 54.44 | 60.02 |
| 7 | 10 | 0 | 140.45 | -147.91 |
| 8 | 10 | 0 | 275.85 | -274.40 |
| 9 | 10 | 0 | 112.94 | -114.12 |
| 10 | 10 | 0 | 82.06 | 81.25 |
| 11 | 10 | 0 | 75.12 | -82.92 |
| 12 | 10 | 0 | 87.04 | -86.48 |
| 0 | 12 | 0 | 194.04 | 199.61 |
| 1 | 12 | 0 | 214.39 | -211.29 |
| 2 | 12 | 0 | 250.65 | 254.83 |
| 3 | 12 | 0 | 53.04 | 48.32 |
| 4 | 12 | 0 | 118.30 | 122.70 |
| 5 | 12 | 0 | 275.89 | -272.23 |
| 6 | 12 | 0 | 103.28 | 111.65 |
| 7 | 12 | 0 | 37.54 | -37.45 |
| 9 | 12 | 0 | 204.16 | -204.14 |
| 11 | 12 | 0 | 34.47 | -33.75 |
| 12 | 12 | 0 | 41.83 | -36.87 |
| 0 | 14 | 0 | 36.35 | 41.75 |
| 1 | 14 | 0 | 43.67 | -43.50 |
| 2 | 14 | 0 | 297.35 | 296.75 |
| 3 | 14 | 0 | 146.81 | 144.26 |
| 5 | 14 | 0 | 69.30 | 67.05 |
| 6 | 14 | 0 | 166.40 | 172.18 |
| 7 | 14 | 0 | 136.94 | 137.98 |
| 8 | 14 | 0 | 42.65 | -51.47 |
| 9 | 14 | 0 | 83.36 | 88.57 |
| 10 | 14 | 0 | 64.19 | 68.89 |
| 11 | 14 | 0 | 79.94 | 79.98 |
| 0 | 16 | 0 | 208.35 | -207.19 |
| 1 | 16 | 0 | 136.03 | -133.23 |
| 3 | 16 | 0 | 148.01 | 146.83 |
| 4 | 16 | 0 | 160.69 | -164.31 |
| 5 | 16 | 0 | 85.75 | -84.41 |
| 6 | 16 | 0 | 45.06 | 43.26 |
| 7 | 16 | 0 | 98.21 | 96.48 |
| 8 | 16 | 0 | 81.02 | -82.43 |
| 9 | 16 | 0 | 48.83 | -53.59 |
| 10 | 16 | 0 | 47.21 | 55.63 |
| 11 | 16 | 0 | 46.30 | 40.95 |
| 0 | 18 | 0 | 126.79 | 128.15 |
| 1 | 18 | 0 | 167.39 | 166.81 |
| 2 | 18 | 0 | 134.10 | 132.54 |
| 3 | 18 | 0 | 185.22 | -184.98 |
| 4 | 18 | 0 | 99.82 | 98.45 |
| 5 | 18 | 0 | 111.51 | 107.58 |
| 6 | 18 | 0 | 94.98 | 97.34 |
| 7 | 18 | 0 | 160.12 | -160.23 |
| 8 | 18 | 0 | 34.09 | 38.09 |
| 9 | 18 | 0 | 54.58 | 49.20 |
| 10 | 18 | 0 | 40.22 | 47.74 |
| 0 | 20 | 0 | 103.85 | 101.60 |
| 3 | 20 | 0 | 96.26 | 97.82 |
| 4 | 20 | 0 | 87.76 | 85.33 |
| 5 | 20 | 0 | 75.37 | 65.97 |
| 7 | 20 | 0 | 123.21 | 123.75 |
| 8 | 20 | 0 | 49.13 | 46.65 |
| 9 | 20 | 0 | 89.75 | 81.40 |
| 0 | 22 | 0 | 175.49 | -178.32 |
| 1 | 22 | 0 | 145.12 | 148.03 |
| 2 | 22 | 0 | 168.65 | -174.21 |
| 3 | 22 | 0 | 139.66 | -137.35 |
| 4 | 22 | 0 | 130.50 | -131.70 |
| 5 | 22 | 0 | 127.52 | 126.67 |
| 6 | 22 | 0 | 93.28 | -92.52 |
| 7 | 22 | 0 | 88.50 | -93.16 |
| 8 | 22 | 0 | 38.08 | -44.03 |
| 1 | 24 | 0 | 39.28 | 43.60 |
| 3 | 24 | 0 | 122.05 | -122.09 |
| 5 | 24 | 0 | 41.51 | -35.62 |
| 7 | 24 | 0 | 129.27 | -131.39 |
| 0 | 26 | 0 | 153.37 | 155.47 |
| 1 | 26 | 0 | 95.55 | 101.33 |
| 3 | 26 | 0 | 82.10 | -77.96 |
| 4 | 26 | 0 | 120.74 | 123.67 |
| 5 | 26 | 0 | 95.62 | 99.22 |
| 6 | 26 | 0 | 43.34 | -35.22 |
| 0 | 28 | 0 | 88.15 | -91.04 |
| 1 | 28 | 0 | 37.48 | -21.71 |
| 2 | 28 | 0 | 38.52 | -41.69 |
| 4 | 28 | 0 | 69.38 | -73.54 |
| 1 | 0 | 1 | 20.71 | 6.63 |
| 7 | 0 | 1 | 82.54 | 73.71 |
| 11 | 0 | 1 | 76.61 | 80.14 |
| 1 | 1 | 1 | 178.31 | 179.20 |
| 3 | 1 | 1 | 77.25 | -77.41 |
| 5 | 1 | 1 | 184.88 | 185.48 |
| 6 | 1 | 1 | 31.63 | 39.32 |
| 9 | 1 | 1 | 143.89 | 141.93 |
| 10 | 1 | 1 | 31.76 | 28.29 |
| 13 | 1 | 1 | 76.00 | 83.54 |
| 0 | 2 | 1 | 29.91 | 14.79 |
| 1 | 2 | 1 | 28.20 | 26.00 |
| 2 | 2 | 1 | 40.79 | -36.58 |
| 3 | 2 | 1 | 116.33 | -117.16 |
| 5 | 2 | 1 | 62.22 | -59.33 |
| 6 | 2 | 1 | 30.66 | -26.08 |
| 7 | 2 | 1 | 100.39 | -101.21 |
| 9 | 2 | 1 | 58.84 | -59.82 |
| 11 | 2 | 1 | 59.04 | -52.57 |
| 0 | 3 | 1 | 387.55 | -384.17 |
| 2 | 3 | 1 | 245.58 | -246.82 |
| 3 | 3 | 1 | 58.67 | -63.98 |
| 4 | 3 | 1 | 261.03 | -262.36 |
| 5 | 3 | 1 | 41.67 | -43.72 |
| 6 | 3 | 1 | 94.86 | -96.99 |
| 7 | 3 | 1 | 54.66 | -40.48 |
| 8 | 3 | 1 | 101.25 | -103.34 |
| 9 | 3 | 1 | 24.46 | -24.57 |
| 1 | 4 | 1 | 310.75 | -309.13 |
| 2 | 4 | 1 | 691.44 | 699.98 |
| 3 | 4 | 1 | 221.89 | 218.80 |
| 4 | 4 | 1 | 37.01 | -38.04 |
| 5 | 4 | 1 | 261.69 | -259.27 |
| 6 | 4 | 1 | 364.20 | 366.11 |
| 7 | 4 | 1 | 108.22 | 104.80 |
| 8 | 4 | 1 | 71.47 | -75.65 |
| 9 | 4 | 1 | 170.12 | -171.30 |
| 10 | 4 | 1 | 134.03 | 132.07 |
| 12 | 4 | 1 | 70.84 | -72.85 |
| 0 | 5 | 1 | 152.67 | 153.38 |
| 1 | 5 | 1 | 177.45 | 176.56 |
| 2 | 5 | 1 | 141.48 | 141.79 |
| 3 | 5 | 1 | 343.44 | -343.03 |
| 4 | 5 | 1 | 90.11 | 88.29 |
| 6 | 5 | 1 | 51.57 | 51.33 |
| 7 | 5 | 1 | 294.98 | -296.47 |
| 9 | 5 | 1 | 58.42 | -57.94 |
| 11 | 5 | 1 | 174.72 | -175.42 |
| 1 | 6 | 1 | 202.75 | 201.53 |
| 2 | 6 | 1 | 402.84 | 400.76 |
| 3 | 6 | 1 | 28.78 | -17.48 |
| 5 | 6 | 1 | 254.12 | 256.83 |
| 6 | 6 | 1 | 221.75 | 220.18 |
| 7 | 6 | 1 | 65.67 | 61.23 |
| 9 | 6 | 1 | 175.55 | 178.77 |
| 10 | 6 | 1 | 84.24 | 85.65 |
| 0 | 7 | 1 | 243.83 | 239.95 |
| 1 | 7 | 1 | 80.94 | 81.56 |
| 2 | 7 | 1 | 403.08 | 403.20 |
| 4 | 7 | 1 | 142.75 | 141.78 |
| 5 | 7 | 1 | 108.97 | 113.62 |
| 6 | 7 | 1 | 193.89 | 192.45 |
| 7 | 7 | 1 | 50.26 | 49.30 |
| 8 | 7 | 1 | 25.37 | 14.52 |
| 9 | 7 | 1 | 82.12 | 82.78 |
| 10 | 7 | 1 | 42.00 | 43.38 |
| 0 | 8 | 1 | 320.54 | -315.24 |
| 1 | 8 | 1 | 152.95 | -148.40 |
| 2 | 8 | 1 | 38.52 | -44.53 |
| 3 | 8 | 1 | 191.87 | 188.27 |
| 4 | 8 | 1 | 229.05 | -229.09 |
| 5 | 8 | 1 | 61.34 | -60.87 |
| 6 | 8 | 1 | 26.85 | 22.53 |
| 7 | 8 | 1 | 131.52 | 131.00 |
| 8 | 8 | 1 | 95.85 | -99.92 |
| 10 | 8 | 1 | 62.96 | 61.17 |
| 11 | 8 | 1 | 61.98 | 64.00 |
| 0 | 9 | 1 | 80.37 | -78.14 |
| 1 | 9 | 1 | 189.41 | 186.33 |
| 2 | 9 | 1 | 130.29 | -126.84 |
| 3 | 9 | 1 | 61.02 | -58.42 |
| 4 | 9 | 1 | 48.35 | -49.78 |
| 5 | 9 | 1 | 216.18 | 216.90 |
| 6 | 9 | 1 | 79.07 | -80.96 |
| 9 | 9 | 1 | 140.12 | 146.78 |
| 10 | 9 | 1 | 26.77 | -27.95 |
| 0 | 10 | 1 | 96.23 | -93.98 |
| 1 | 10 | 1 | 78.53 | -77.88 |
| 3 | 10 | 1 | 26.49 | 10.58 |
| 4 | 10 | 1 | 60.96 | -62.63 |
| 5 | 10 | 1 | 84.69 | -79.74 |
| 7 | 10 | 1 | 52.28 | -44.76 |
| 9 | 10 | 1 | 44.28 | -46.00 |
| 11 | 10 | 1 | 51.58 | -49.54 |
| 0 | 11 | 1 | 75.61 | -77.90 |
| 1 | 11 | 1 | 26.75 | -29.45 |
| 2 | 11 | 1 | 36.43 | 34.41 |
| 4 | 11 | 1 | 48.53 | -49.13 |
| 5 | 11 | 1 | 71.43 | -65.16 |
| 6 | 11 | 1 | 38.35 | 33.88 |
| 7 | 11 | 1 | 61.31 | -58.79 |
| 9 | 11 | 1 | 69.84 | -69.68 |
| 11 | 11 | 1 | 50.03 | -58.34 |
| 0 | 12 | 1 | 199.17 | -199.48 |
| 1 | 12 | 1 | 44.36 | 42.71 |
| 2 | 12 | 1 | 109.42 | 108.14 |
| 4 | 12 | 1 | 162.62 | -163.15 |
| 5 | 12 | 1 | 69.55 | 64.27 |
| 6 | 12 | 1 | 88.67 | 89.96 |
| 8 | 12 | 1 | 106.91 | -104.68 |
| 9 | 12 | 1 | 66.92 | 63.57 |
| 10 | 12 | 1 | 52.48 | 57.06 |
| 11 | 12 | 1 | 30.13 | 18.48 |
| 0 | 13 | 1 | 195.45 | 196.27 |
| 1 | 13 | 1 | 36.25 | 31.36 |
| 4 | 13 | 1 | 169.08 | 168.70 |
| 5 | 13 | 1 | 69.48 | 68.74 |
| 7 | 13 | 1 | 34.85 | 34.01 |
| 8 | 13 | 1 | 105.60 | 101.41 |
| 9 | 13 | 1 | 61.89 | 65.01 |
| 11 | 13 | 1 | 32.09 | 23.07 |
| 1 | 14 | 1 | 132.76 | 136.04 |
| 2 | 14 | 1 | 374.10 | -373.46 |
| 3 | 14 | 1 | 157.27 | -157.09 |
| 5 | 14 | 1 | 91.66 | 87.69 |
| 6 | 14 | 1 | 241.00 | -232.52 |
| 7 | 14 | 1 | 121.39 | -118.63 |
| 9 | 14 | 1 | 65.97 | 57.33 |
| 10 | 14 | 1 | 94.51 | -95.16 |
| 11 | 14 | 1 | 71.79 | -65.85 |
| 0 | 15 | 1 | 189.93 | -185.94 |
| 1 | 15 | 1 | 40.22 | -43.48 |
| 2 | 15 | 1 | 166.11 | -166.98 |
| 3 | 15 | 1 | 78.56 | 79.18 |
| 4 | 15 | 1 | 133.47 | -131.86 |
| 6 | 15 | 1 | 85.29 | -82.65 |
| 7 | 15 | 1 | 87.90 | 85.39 |
| 8 | 15 | 1 | 51.53 | -41.64 |
| 9 | 15 | 1 | 41.19 | 35.75 |
| 11 | 15 | 1 | 65.06 | 65.92 |
| 2 | 16 | 1 | 32.62 | 30.97 |
| 3 | 16 | 1 | 87.20 | -85.47 |
| 5 | 16 | 1 | 69.72 | -73.20 |
| 7 | 16 | 1 | 118.40 | -112.88 |
| 9 | 16 | 1 | 70.77 | -71.88 |
| 11 | 16 | 1 | 86.44 | -83.15 |
| 1 | 17 | 1 | 67.32 | -65.50 |
| 2 | 17 | 1 | 202.98 | -203.50 |
| 3 | 17 | 1 | 40.87 | -43.90 |
| 4 | 17 | 1 | 25.90 | 34.08 |
| 5 | 17 | 1 | 130.21 | -130.89 |
| 6 | 17 | 1 | 145.51 | -141.47 |
| 7 | 17 | 1 | 84.50 | -86.23 |
| 8 | 17 | 1 | 43.97 | 36.75 |
| 9 | 17 | 1 | 112.60 | -109.15 |
| 10 | 17 | 1 | 72.43 | -70.58 |
| 0 | 18 | 1 | 219.30 | 224.50 |
| 1 | 18 | 1 | 135.15 | 132.85 |
| 2 | 18 | 1 | 49.59 | 49.63 |
| 3 | 18 | 1 | 89.57 | -92.04 |
| 4 | 18 | 1 | 171.32 | 174.30 |
| 5 | 18 | 1 | 125.72 | 124.88 |
| 7 | 18 | 1 | 45.74 | -46.96 |
| 8 | 18 | 1 | 77.50 | 84.32 |
| 9 | 18 | 1 | 78.27 | 81.77 |
| 10 | 18 | 1 | 42.85 | -37.83 |
| 0 | 19 | 1 | 144.20 | 148.45 |
| 1 | 19 | 1 | 46.95 | -49.84 |
| 2 | 19 | 1 | 134.90 | 131.13 |
| 4 | 19 | 1 | 98.88 | 101.63 |
| 5 | 19 | 1 | 56.41 | -56.01 |
| 6 | 19 | 1 | 63.05 | 62.85 |
| 7 | 19 | 1 | 26.37 | 8.40 |
| 8 | 19 | 1 | 32.02 | 22.97 |
| 9 | 19 | 1 | 48.20 | -42.18 |
| 1 | 20 | 1 | 121.83 | 123.62 |
| 2 | 20 | 1 | 38.25 | -35.90 |
| 3 | 20 | 1 | 67.87 | -66.84 |
| 5 | 20 | 1 | 133.88 | 131.21 |
| 9 | 20 | 1 | 91.01 | 90.38 |
| 0 | 21 | 1 | 57.24 | 59.96 |
| 2 | 21 | 1 | 74.29 | -79.28 |
| 3 | 21 | 1 | 70.45 | 74.99 |
| 4 | 21 | 1 | 57.46 | 49.21 |
| 5 | 21 | 1 | 35.36 | 27.78 |
| 6 | 21 | 1 | 66.10 | -62.78 |
| 7 | 21 | 1 | 81.47 | 87.60 |
| 8 | 21 | 1 | 29.30 | 31.49 |
| 0 | 22 | 1 | 111.83 | 111.59 |
| 2 | 22 | 1 | 89.60 | -88.83 |
| 4 | 22 | 1 | 99.46 | 104.85 |
| 5 | 22 | 1 | 41.14 | -41.36 |
| 6 | 22 | 1 | 69.91 | -66.99 |
| 8 | 22 | 1 | 84.32 | 84.31 |
| 0 | 23 | 1 | 65.79 | -72.85 |
| 4 | 23 | 1 | 51.90 | -58.94 |
| 7 | 23 | 1 | 30.83 | -25.71 |
| 8 | 23 | 1 | 32.74 | -32.07 |
| 2 | 24 | 1 | 107.73 | 110.94 |
| 6 | 24 | 1 | 80.53 | 75.29 |
| 7 | 24 | 1 | 31.17 | 22.03 |
| 0 | 25 | 1 | 96.03 | 99.85 |
| 1 | 25 | 1 | 35.47 | -29.32 |
| 2 | 25 | 1 | 77.61 | 70.68 |
| 4 | 25 | 1 | 83.33 | 81.95 |
| 5 | 25 | 1 | 37.92 | -28.64 |
| 6 | 25 | 1 | 40.60 | 43.32 |
| 1 | 26 | 1 | 31.44 | -35.86 |
| 2 | 26 | 1 | 103.29 | -107.48 |
| 3 | 26 | 1 | 55.31 | 55.39 |
| 6 | 26 | 1 | 67.41 | -74.51 |
| 0 | 27 | 1 | 65.64 | -70.39 |
| 1 | 27 | 1 | 42.11 | 24.56 |
| 2 | 27 | 1 | 39.81 | 41.07 |
| 3 | 27 | 1 | 35.57 | 20.44 |
| 4 | 27 | 1 | 61.76 | -57.37 |
| 5 | 27 | 1 | 59.64 | 57.30 |
| 1 | 28 | 1 | 54.27 | -49.21 |
| 2 | 28 | 1 | 39.56 | -36.06 |
| 0 | 29 | 1 | 71.63 | -83.32 |
| 2 | 29 | 1 | 55.22 | -53.26 |
| 0 | 0 | 2 | 277.78 | -276.23 |
| 2 | 0 | 2 | 282.12 | 294.13 |
| 4 | 0 | 2 | 225.17 | -221.72 |
| 6 | 0 | 2 | 170.54 | 170.16 |
| 8 | 0 | 2 | 137.44 | -136.30 |
| 10 | 0 | 2 | 78.34 | 73.15 |
| 12 | 0 | 2 | 69.91 | -74.17 |
| 0 | 1 | 2 | 196.21 | -199.92 |
| 1 | 1 | 2 | 261.05 | 265.13 |
| 2 | 1 | 2 | 401.23 | -416.50 |
| 3 | 1 | 2 | 63.22 | -62.74 |
| 4 | 1 | 2 | 109.98 | -110.20 |
| 5 | 1 | 2 | 313.49 | 308.14 |
| 6 | 1 | 2 | 227.27 | -225.49 |
| 7 | 1 | 2 | 39.47 | 39.01 |
| 9 | 1 | 2 | 206.38 | 205.10 |
| 10 | 1 | 2 | 68.22 | -72.26 |
| 11 | 1 | 2 | 38.76 | 33.40 |
| 0 | 2 | 2 | 111.59 | -107.35 |
| 1 | 2 | 2 | 102.45 | 103.65 |
| 2 | 2 | 2 | 77.37 | -74.39 |
| 3 | 2 | 2 | 56.35 | -49.10 |
| 4 | 2 | 2 | 83.80 | -81.51 |
| 5 | 2 | 2 | 103.23 | 103.59 |
| 6 | 2 | 2 | 50.32 | -46.30 |
| 8 | 2 | 2 | 38.71 | -39.87 |
| 9 | 2 | 2 | 66.90 | 66.92 |
| 0 | 3 | 2 | 388.90 | -399.06 |
| 1 | 3 | 2 | 177.28 | 177.54 |
| 2 | 3 | 2 | 79.20 | -80.89 |
| 3 | 3 | 2 | 268.07 | -271.31 |
| 4 | 3 | 2 | 268.11 | -270.82 |
| 5 | 3 | 2 | 32.83 | 34.54 |
| 7 | 3 | 2 | 234.94 | -237.58 |
| 8 | 3 | 2 | 100.23 | -99.04 |
| 9 | 3 | 2 | 27.28 | -25.65 |
| 10 | 3 | 2 | 39.33 | 31.23 |
| 11 | 3 | 2 | 148.63 | -151.07 |
| 12 | 3 | 2 | 29.82 | -19.77 |
| 0 | 4 | 2 | 86.49 | -86.21 |
| 1 | 4 | 2 | 93.97 | -92.61 |
| 2 | 4 | 2 | 61.03 | -62.77 |
| 3 | 4 | 2 | 40.11 | 47.01 |
| 4 | 4 | 2 | 64.31 | -64.53 |
| 5 | 4 | 2 | 86.32 | -82.22 |
| 6 | 4 | 2 | 27.64 | -22.25 |
| 8 | 4 | 2 | 32.47 | -31.43 |
| 9 | 4 | 2 | 53.23 | -53.39 |
| 0 | 5 | 2 | 234.79 | 228.57 |
| 2 | 5 | 2 | 48.58 | -54.91 |
| 3 | 5 | 2 | 30.56 | -24.18 |
| 4 | 5 | 2 | 201.89 | 197.60 |
| 6 | 5 | 2 | 59.24 | -62.64 |
| 8 | 5 | 2 | 122.35 | 121.31 |
| 10 | 5 | 2 | 73.86 | -74.80 |
| 12 | 5 | 2 | 49.88 | 48.06 |
| 0 | 6 | 2 | 49.72 | 47.92 |
| 1 | 6 | 2 | 69.88 | -68.81 |
| 2 | 6 | 2 | 160.89 | 157.43 |
| 3 | 6 | 2 | 37.78 | 37.46 |
| 4 | 6 | 2 | 43.04 | 39.95 |
| 5 | 6 | 2 | 59.40 | -58.05 |
| 6 | 6 | 2 | 98.31 | 98.15 |
| 9 | 6 | 2 | 32.80 | -32.39 |
| 0 | 7 | 2 | 246.28 | -249.62 |
| 2 | 7 | 2 | 110.27 | -115.80 |
| 4 | 7 | 2 | 178.04 | -181.48 |
| 5 | 7 | 2 | 49.05 | 42.36 |
| 6 | 7 | 2 | 63.50 | -63.85 |
| 8 | 7 | 2 | 69.31 | -69.60 |
| 9 | 7 | 2 | 59.41 | 62.25 |
| 11 | 7 | 2 | 33.73 | 25.73 |
| 0 | 8 | 2 | 74.75 | 75.35 |
| 1 | 8 | 2 | 159.22 | 157.67 |
| 2 | 8 | 2 | 28.60 | 32.85 |
| 3 | 8 | 2 | 107.58 | -114.85 |
| 4 | 8 | 2 | 59.24 | 58.04 |
| 5 | 8 | 2 | 149.82 | 143.07 |
| 6 | 8 | 2 | 27.34 | 28.38 |
| 7 | 8 | 2 | 51.85 | -51.64 |
| 9 | 8 | 2 | 103.06 | 101.58 |
| 11 | 8 | 2 | 29.96 | -15.81 |
| 0 | 9 | 2 | 148.06 | 145.77 |
| 1 | 9 | 2 | 234.76 | -234.79 |
| 2 | 9 | 2 | 168.96 | -171.39 |
| 3 | 9 | 2 | 50.50 | 55.87 |
| 4 | 9 | 2 | 118.31 | 114.95 |
| 5 | 9 | 2 | 302.96 | -293.82 |
| 6 | 9 | 2 | 146.93 | -143.68 |
| 7 | 9 | 2 | 57.30 | -49.45 |
| 8 | 9 | 2 | 81.25 | 74.39 |
| 9 | 9 | 2 | 226.67 | -216.75 |
| 10 | 9 | 2 | 90.71 | -89.23 |
| 11 | 9 | 2 | 52.39 | -50.94 |
| 12 | 9 | 2 | 64.44 | 55.53 |
| 0 | 10 | 2 | 172.83 | 173.53 |
| 2 | 10 | 2 | 170.92 | -170.96 |
| 3 | 10 | 2 | 23.60 | -4.55 |
| 4 | 10 | 2 | 136.29 | 137.73 |
| 6 | 10 | 2 | 107.94 | -111.27 |
| 8 | 10 | 2 | 87.51 | 82.14 |
| 10 | 10 | 2 | 53.44 | -50.67 |
| 0 | 11 | 2 | 391.48 | 389.44 |
| 1 | 11 | 2 | 45.45 | -43.99 |
| 2 | 11 | 2 | 286.32 | 282.10 |
| 3 | 11 | 2 | 44.66 | 41.46 |
| 4 | 11 | 2 | 277.93 | 275.23 |
| 5 | 11 | 2 | 26.52 | -28.34 |
| 6 | 11 | 2 | 129.87 | 129.23 |
| 8 | 11 | 2 | 98.56 | 92.34 |
| 0 | 12 | 2 | 71.75 | 74.24 |
| 1 | 12 | 2 | 28.30 | 22.82 |
| 2 | 12 | 2 | 85.20 | 83.86 |
| 3 | 12 | 2 | 43.23 | -31.62 |
| 4 | 12 | 2 | 51.08 | 51.94 |
| 6 | 12 | 2 | 52.44 | 42.91 |
| 7 | 12 | 2 | 40.98 | -30.11 |
| 8 | 12 | 2 | 29.39 | 18.06 |
| 0 | 13 | 2 | 159.95 | 163.73 |
| 1 | 13 | 2 | 175.98 | -172.13 |
| 2 | 13 | 2 | 114.55 | -114.37 |
| 3 | 13 | 2 | 308.40 | 305.11 |
| 4 | 13 | 2 | 136.94 | 135.55 |
| 5 | 13 | 2 | 29.67 | -22.20 |
| 6 | 13 | 2 | 78.53 | -78.56 |
| 7 | 13 | 2 | 290.05 | 282.48 |
| 8 | 13 | 2 | 86.85 | 85.62 |
| 10 | 13 | 2 | 45.43 | -40.67 |
| 11 | 13 | 2 | 172.71 | 176.89 |
| 0 | 14 | 2 | 35.37 | 27.93 |
| 1 | 14 | 2 | 87.35 | 88.13 |
| 3 | 14 | 2 | 39.32 | -36.88 |
| 4 | 14 | 2 | 29.89 | 22.74 |
| 5 | 14 | 2 | 96.02 | 94.30 |
| 9 | 14 | 2 | 63.70 | 62.72 |
| 0 | 15 | 2 | 125.68 | -116.55 |
| 2 | 15 | 2 | 134.59 | -133.78 |
| 4 | 15 | 2 | 84.55 | -78.89 |
| 5 | 15 | 2 | 30.21 | -18.32 |
| 6 | 15 | 2 | 51.80 | -53.78 |
| 8 | 15 | 2 | 28.33 | -17.42 |
| 0 | 16 | 2 | 31.25 | -21.05 |
| 1 | 16 | 2 | 49.12 | 45.39 |
| 2 | 16 | 2 | 151.49 | -154.21 |
| 3 | 16 | 2 | 38.56 | -38.17 |
| 5 | 16 | 2 | 41.48 | 34.45 |
| 6 | 16 | 2 | 99.97 | -100.53 |
| 7 | 16 | 2 | 26.93 | -26.20 |
| 10 | 16 | 2 | 41.94 | -46.09 |
| 0 | 17 | 2 | 93.80 | 97.37 |
| 1 | 17 | 2 | 112.58 | -114.11 |
| 2 | 17 | 2 | 62.21 | 62.89 |
| 3 | 17 | 2 | 89.05 | 88.25 |
| 4 | 17 | 2 | 77.75 | 78.71 |
| 5 | 17 | 2 | 112.76 | -113.83 |
| 6 | 17 | 2 | 50.13 | 45.96 |
| 7 | 17 | 2 | 61.58 | 60.86 |
| 8 | 17 | 2 | 35.15 | 35.62 |
| 9 | 17 | 2 | 83.54 | -87.37 |
| 1 | 18 | 2 | 82.54 | -88.28 |
| 3 | 18 | 2 | 58.30 | 57.51 |
| 4 | 18 | 2 | 28.78 | -21.56 |
| 5 | 18 | 2 | 91.64 | -91.08 |
| 7 | 18 | 2 | 31.65 | 24.72 |
| 9 | 18 | 2 | 70.33 | -68.98 |
| 0 | 19 | 2 | 104.27 | -100.08 |
| 1 | 19 | 2 | 71.54 | 79.14 |
| 2 | 19 | 2 | 32.81 | -23.16 |
| 4 | 19 | 2 | 80.41 | -79.74 |
| 5 | 19 | 2 | 107.09 | 108.76 |
| 7 | 19 | 2 | 33.15 | 31.62 |
| 8 | 19 | 2 | 51.74 | -42.35 |
| 9 | 19 | 2 | 104.07 | 98.41 |
| 2 | 20 | 2 | 38.86 | 36.66 |
| 5 | 20 | 2 | 30.88 | 19.87 |
| 0 | 21 | 2 | 221.09 | -226.15 |
| 1 | 21 | 2 | 64.93 | -67.95 |
| 2 | 21 | 2 | 49.90 | -50.58 |
| 4 | 21 | 2 | 188.48 | -186.09 |
| 5 | 21 | 2 | 107.53 | -103.33 |
| 8 | 21 | 2 | 110.81 | -102.27 |
| 0 | 22 | 2 | 34.04 | -13.55 |
| 1 | 22 | 2 | 46.34 | -44.44 |
| 2 | 22 | 2 | 58.18 | -47.48 |
| 3 | 22 | 2 | 43.61 | 35.39 |
| 4 | 22 | 2 | 35.33 | -10.33 |
| 5 | 22 | 2 | 33.78 | -40.79 |
| 6 | 22 | 2 | 38.53 | -32.08 |
| 0 | 23 | 2 | 33.93 | 29.18 |
| 1 | 23 | 2 | 65.36 | 64.83 |
| 2 | 23 | 2 | 136.25 | 138.58 |
| 3 | 23 | 2 | 119.49 | -115.48 |
| 6 | 23 | 2 | 83.60 | 78.43 |
| 7 | 23 | 2 | 122.03 | -119.70 |
| 1 | 24 | 2 | 54.56 | -53.89 |
| 5 | 24 | 2 | 58.51 | -56.61 |
| 2 | 25 | 2 | 131.85 | 132.58 |
| 3 | 25 | 2 | 55.81 | 56.08 |
| 6 | 25 | 2 | 89.77 | 88.33 |
| 2 | 26 | 2 | 77.48 | 75.27 |
| 3 | 26 | 2 | 31.08 | 35.07 |
| 0 | 27 | 2 | 70.35 | -67.99 |
| 1 | 27 | 2 | 49.62 | 54.64 |
| 2 | 27 | 2 | 49.75 | -46.84 |
| 4 | 27 | 2 | 51.83 | -50.62 |
| 0 | 28 | 2 | 37.85 | 3.25 |
| 1 | 0 | 3 | 131.20 | -130.01 |
| 3 | 0 | 3 | 175.73 | 178.08 |
| 5 | 0 | 3 | 30.87 | -37.06 |
| 7 | 0 | 3 | 166.38 | 167.68 |
| 11 | 0 | 3 | 115.81 | 120.82 |
| 0 | 1 | 3 | 103.96 | 107.67 |
| 1 | 1 | 3 | 171.49 | -176.39 |
| 2 | 1 | 3 | 57.69 | 61.09 |
| 3 | 1 | 3 | 147.01 | 146.30 |
| 4 | 1 | 3 | 82.31 | 89.70 |
| 5 | 1 | 3 | 144.58 | -146.67 |
| 7 | 1 | 3 | 88.59 | 87.81 |
| 8 | 1 | 3 | 50.70 | 58.83 |
| 9 | 1 | 3 | 90.45 | -94.51 |
| 0 | 2 | 3 | 242.67 | -244.35 |
| 1 | 2 | 3 | 33.33 | 34.20 |
| 2 | 2 | 3 | 85.52 | -76.05 |
| 3 | 2 | 3 | 108.76 | -105.29 |
| 4 | 2 | 3 | 198.12 | -195.20 |
| 5 | 2 | 3 | 37.63 | -31.24 |
| 6 | 2 | 3 | 46.74 | -46.62 |
| 7 | 2 | 3 | 109.41 | -102.57 |
| 8 | 2 | 3 | 96.47 | -96.90 |
| 9 | 2 | 3 | 36.62 | -37.12 |
| 11 | 2 | 3 | 64.97 | -60.85 |
| 0 | 3 | 3 | 170.41 | 173.32 |
| 1 | 3 | 3 | 26.83 | -27.05 |
| 2 | 3 | 3 | 55.38 | 55.52 |
| 3 | 3 | 3 | 65.81 | 61.31 |
| 4 | 3 | 3 | 136.29 | 136.34 |
| 5 | 3 | 3 | 30.96 | 17.27 |
| 7 | 3 | 3 | 51.46 | 49.38 |
| 8 | 3 | 3 | 75.95 | 70.82 |
| 10 | 3 | 3 | 44.51 | -30.28 |
| 0 | 4 | 3 | 240.05 | 237.50 |
| 2 | 4 | 3 | 148.59 | 145.80 |
| 3 | 4 | 3 | 56.59 | -57.75 |
| 4 | 4 | 3 | 159.75 | 158.99 |
| 5 | 4 | 3 | 58.53 | -56.10 |
| 6 | 4 | 3 | 55.66 | 54.32 |
| 7 | 4 | 3 | 77.29 | -74.19 |
| 8 | 4 | 3 | 32.69 | 39.39 |
| 9 | 4 | 3 | 69.87 | -68.69 |
| 0 | 5 | 3 | 65.77 | -59.06 |
| 1 | 5 | 3 | 241.54 | -242.30 |
| 2 | 5 | 3 | 76.42 | -74.79 |
| 3 | 5 | 3 | 300.06 | 299.00 |
| 4 | 5 | 3 | 51.51 | -39.44 |
| 5 | 5 | 3 | 123.41 | -122.73 |
| 6 | 5 | 3 | 36.61 | -39.16 |
| 7 | 5 | 3 | 249.70 | 237.27 |
| 11 | 5 | 3 | 139.58 | 139.56 |
| 0 | 6 | 3 | 98.70 | 99.40 |
| 2 | 6 | 3 | 37.31 | 32.77 |
| 3 | 6 | 3 | 142.84 | 142.29 |
| 4 | 6 | 3 | 70.89 | 70.32 |
| 5 | 6 | 3 | 114.28 | 110.91 |
| 7 | 6 | 3 | 163.73 | 160.34 |
| 8 | 6 | 3 | 33.90 | 22.54 |
| 9 | 6 | 3 | 112.31 | 108.23 |
| 11 | 6 | 3 | 95.71 | 99.95 |
| 0 | 7 | 3 | 41.19 | -35.50 |
| 1 | 7 | 3 | 86.11 | -83.95 |
| 2 | 7 | 3 | 271.24 | -272.74 |
| 3 | 7 | 3 | 60.69 | 61.52 |
| 5 | 7 | 3 | 74.78 | -71.24 |
| 6 | 7 | 3 | 159.23 | -159.51 |
| 9 | 7 | 3 | 53.95 | -43.77 |
| 10 | 7 | 3 | 54.46 | -58.48 |
| 0 | 8 | 3 | 353.85 | -354.55 |
| 2 | 8 | 3 | 112.71 | -109.18 |
| 3 | 8 | 3 | 43.52 | 40.24 |
| 4 | 8 | 3 | 266.89 | -262.87 |
| 6 | 8 | 3 | 33.05 | -30.96 |
| 7 | 8 | 3 | 42.06 | 33.57 |
| 8 | 8 | 3 | 118.26 | -108.94 |
| 10 | 8 | 3 | 36.52 | 29.31 |
| 0 | 9 | 3 | 73.26 | -73.93 |
| 1 | 9 | 3 | 204.49 | -198.94 |
| 3 | 9 | 3 | 140.66 | 142.98 |
| 4 | 9 | 3 | 63.67 | -66.70 |
| 5 | 9 | 3 | 191.74 | -189.03 |
| 7 | 9 | 3 | 74.89 | 80.15 |
| 8 | 9 | 3 | 53.60 | -53.13 |
| 9 | 9 | 3 | 133.23 | -130.12 |
| 11 | 9 | 3 | 36.68 | 46.03 |
| 0 | 10 | 3 | 57.22 | 63.76 |
| 1 | 10 | 3 | 70.40 | 70.70 |
| 3 | 10 | 3 | 143.01 | -145.21 |
| 4 | 10 | 3 | 57.24 | 60.28 |
| 7 | 10 | 3 | 145.99 | -144.23 |
| 8 | 10 | 3 | 40.74 | 40.82 |
| 9 | 10 | 3 | 43.37 | -40.64 |
| 11 | 10 | 3 | 99.55 | -96.59 |
| 0 | 11 | 3 | 53.18 | 36.38 |
| 2 | 11 | 3 | 76.64 | -84.53 |
| 4 | 11 | 3 | 35.24 | 27.40 |
| 6 | 11 | 3 | 54.82 | -54.57 |
| 0 | 12 | 3 | 90.67 | 92.42 |
| 1 | 12 | 3 | 39.18 | -40.78 |
| 2 | 12 | 3 | 77.36 | 75.11 |
| 3 | 12 | 3 | 77.11 | 78.16 |
| 4 | 12 | 3 | 73.24 | 73.06 |
| 6 | 12 | 3 | 42.82 | 50.12 |
| 7 | 12 | 3 | 89.44 | 87.24 |
| 8 | 12 | 3 | 37.14 | 33.22 |
| 9 | 12 | 3 | 44.48 | 38.33 |
| 0 | 13 | 3 | 107.43 | -119.64 |
| 1 | 13 | 3 | 31.23 | -23.36 |
| 2 | 13 | 3 | 104.41 | 100.69 |
| 4 | 13 | 3 | 103.19 | -107.71 |
| 5 | 13 | 3 | 52.46 | -53.55 |
| 6 | 13 | 3 | 89.23 | 83.96 |
| 8 | 13 | 3 | 81.47 | -78.50 |
| 9 | 13 | 3 | 43.39 | -51.79 |
| 10 | 13 | 3 | 69.77 | 63.54 |
| 0 | 14 | 3 | 150.58 | -152.71 |
| 2 | 14 | 3 | 91.62 | -90.13 |
| 4 | 14 | 3 | 116.84 | -117.70 |
| 6 | 14 | 3 | 48.32 | -50.08 |
| 8 | 14 | 3 | 43.25 | -47.30 |
| 0 | 15 | 3 | 98.38 | 98.07 |
| 1 | 15 | 3 | 55.58 | 61.75 |
| 2 | 15 | 3 | 103.36 | 104.20 |
| 3 | 15 | 3 | 72.41 | -75.34 |
| 4 | 15 | 3 | 70.79 | 69.69 |
| 5 | 15 | 3 | 31.67 | 29.61 |
| 6 | 15 | 3 | 55.40 | 55.66 |
| 7 | 15 | 3 | 63.20 | -60.75 |
| 0 | 16 | 3 | 55.39 | 49.04 |
| 2 | 16 | 3 | 81.78 | 79.81 |
| 3 | 16 | 3 | 97.97 | -98.37 |
| 4 | 16 | 3 | 29.77 | 27.82 |
| 5 | 16 | 3 | 55.69 | -49.64 |
| 6 | 16 | 3 | 42.89 | 39.76 |
| 7 | 16 | 3 | 120.68 | -117.49 |
| 9 | 16 | 3 | 71.01 | -65.98 |
| 0 | 17 | 3 | 104.54 | -96.29 |
| 1 | 17 | 3 | 66.74 | 63.82 |
| 2 | 17 | 3 | 224.61 | 230.06 |
| 3 | 17 | 3 | 25.56 | -14.51 |
| 4 | 17 | 3 | 98.59 | -91.11 |
| 5 | 17 | 3 | 90.30 | 84.06 |
| 6 | 17 | 3 | 171.04 | 163.29 |
| 8 | 17 | 3 | 79.09 | -75.87 |
| 9 | 17 | 3 | 58.42 | 63.45 |
| 0 | 18 | 3 | 212.80 | 211.01 |
| 2 | 18 | 3 | 64.90 | 58.97 |
| 3 | 18 | 3 | 42.78 | 41.41 |
| 4 | 18 | 3 | 167.78 | 163.43 |
| 5 | 18 | 3 | 45.59 | 45.23 |
| 7 | 18 | 3 | 52.68 | 52.82 |
| 8 | 18 | 3 | 85.03 | 74.12 |
| 0 | 19 | 3 | 44.67 | -37.73 |
| 1 | 19 | 3 | 71.62 | 65.39 |
| 3 | 19 | 3 | 42.47 | -38.01 |
| 5 | 19 | 3 | 69.57 | 71.86 |
| 7 | 19 | 3 | 31.40 | -17.45 |
| 0 | 20 | 3 | 119.95 | -120.72 |
| 2 | 20 | 3 | 53.47 | -57.34 |
| 3 | 20 | 3 | 55.49 | 56.15 |
| 4 | 20 | 3 | 95.95 | -93.61 |
| 5 | 20 | 3 | 49.27 | 36.12 |
| 6 | 20 | 3 | 35.45 | -25.08 |
| 7 | 20 | 3 | 63.79 | 65.93 |
| 0 | 21 | 3 | 110.40 | -102.56 |
| 1 | 21 | 3 | 38.45 | 41.13 |
| 2 | 21 | 3 | 78.08 | 79.56 |
| 3 | 21 | 3 | 51.09 | -46.72 |
| 4 | 21 | 3 | 84.66 | -85.88 |
| 5 | 21 | 3 | 28.04 | 31.48 |
| 6 | 21 | 3 | 67.46 | 66.28 |
| 7 | 21 | 3 | 43.70 | -43.85 |
| 2 | 22 | 3 | 50.15 | -55.13 |
| 3 | 22 | 3 | 57.53 | -56.07 |
| 4 | 22 | 3 | 28.00 | -11.25 |
| 6 | 22 | 3 | 41.04 | -32.12 |
| 0 | 23 | 3 | 33.50 | 19.56 |
| 2 | 23 | 3 | 49.33 | -51.52 |
| 5 | 23 | 3 | 30.39 | 16.60 |
| 6 | 23 | 3 | 53.23 | -40.69 |
| 0 | 24 | 3 | 61.12 | 74.41 |
| 2 | 24 | 3 | 37.05 | 39.95 |
| 4 | 24 | 3 | 58.99 | 60.42 |
| 0 | 25 | 3 | 57.43 | -60.59 |
| 1 | 25 | 3 | 41.02 | 39.40 |
| 2 | 25 | 3 | 29.64 | -35.87 |
| 3 | 25 | 3 | 46.58 | -47.34 |
| 4 | 25 | 3 | 57.27 | -49.00 |
| 0 | 26 | 3 | 67.58 | -52.55 |
| 2 | 26 | 3 | 72.21 | -65.10 |
| 3 | 26 | 3 | 45.02 | 40.10 |
| 0 | 0 | 4 | 312.36 | -316.92 |
| 2 | 0 | 4 | 97.97 | -93.02 |
| 4 | 0 | 4 | 236.19 | -238.99 |
| 8 | 0 | 4 | 100.44 | -103.20 |
| 10 | 0 | 4 | 54.79 | 50.65 |
| 0 | 1 | 4 | 114.44 | -110.38 |
| 1 | 1 | 4 | 100.19 | -96.99 |
| 2 | 1 | 4 | 30.41 | -28.83 |
| 3 | 1 | 4 | 110.21 | 114.10 |
| 4 | 1 | 4 | 90.76 | -86.26 |
| 5 | 1 | 4 | 55.79 | -54.69 |
| 7 | 1 | 4 | 84.34 | 86.48 |
| 8 | 1 | 4 | 51.02 | -42.75 |
| 1 | 2 | 4 | 93.17 | -90.80 |
| 2 | 2 | 4 | 38.56 | 41.83 |
| 5 | 2 | 4 | 155.95 | -149.66 |
| 6 | 2 | 4 | 29.03 | 28.79 |
| 7 | 2 | 4 | 82.63 | -77.57 |
| 9 | 2 | 4 | 119.26 | -118.32 |
| 0 | 3 | 4 | 84.35 | 88.01 |
| 1 | 3 | 4 | 115.48 | -118.03 |
| 2 | 3 | 4 | 37.03 | -34.93 |
| 3 | 3 | 4 | 58.78 | 53.64 |
| 4 | 3 | 4 | 72.00 | 77.00 |
| 5 | 3 | 4 | 136.82 | -137.41 |
| 8 | 3 | 4 | 56.38 | 50.50 |
| 9 | 3 | 4 | 112.22 | -108.39 |
| 0 | 4 | 4 | 47.27 | -48.57 |
| 1 | 4 | 4 | 82.04 | 80.12 |
| 2 | 4 | 4 | 258.32 | 255.02 |
| 3 | 4 | 4 | 73.34 | -62.51 |
| 4 | 4 | 4 | 53.48 | -56.42 |
| 5 | 4 | 4 | 75.31 | 80.31 |
| 6 | 4 | 4 | 168.52 | 163.63 |
| 7 | 4 | 4 | 36.31 | -31.06 |
| 8 | 4 | 4 | 72.21 | -65.37 |
| 9 | 4 | 4 | 65.97 | 69.02 |
| 10 | 4 | 4 | 65.12 | 71.43 |
| 0 | 5 | 4 | 90.01 | 93.10 |
| 2 | 5 | 4 | 184.83 | 193.87 |
| 4 | 5 | 4 | 60.75 | 65.47 |
| 6 | 5 | 4 | 131.56 | 136.68 |
| 10 | 5 | 4 | 62.75 | 68.66 |
| 0 | 6 | 4 | 50.14 | 36.51 |
| 2 | 6 | 4 | 160.19 | -166.02 |
| 4 | 6 | 4 | 34.95 | 32.85 |
| 6 | 6 | 4 | 117.44 | -113.53 |
| 8 | 6 | 4 | 31.20 | 31.30 |
| 10 | 6 | 4 | 52.13 | -49.77 |
| 2 | 7 | 4 | 51.08 | -42.04 |
| 3 | 7 | 4 | 30.40 | 19.96 |
| 5 | 7 | 4 | 47.54 | 47.51 |
| 7 | 7 | 4 | 57.34 | 49.47 |
| 9 | 7 | 4 | 46.42 | 48.17 |
| 0 | 8 | 4 | 43.49 | 41.12 |
| 2 | 8 | 4 | 90.69 | 86.56 |
| 3 | 8 | 4 | 65.35 | -63.87 |
| 5 | 8 | 4 | 28.74 | -35.18 |
| 6 | 8 | 4 | 43.78 | 47.32 |
| 7 | 8 | 4 | 89.69 | -90.48 |
| 9 | 8 | 4 | 39.70 | -39.83 |
| 0 | 9 | 4 | 114.94 | -111.08 |
| 1 | 9 | 4 | 87.11 | 83.68 |
| 3 | 9 | 4 | 103.09 | -104.80 |
| 4 | 9 | 4 | 99.18 | -99.18 |
| 5 | 9 | 4 | 43.66 | 40.16 |
| 7 | 9 | 4 | 92.73 | -89.09 |
| 8 | 9 | 4 | 68.01 | -67.95 |
| 0 | 10 | 4 | 160.08 | 171.09 |
| 1 | 10 | 4 | 33.34 | 27.67 |
| 2 | 10 | 4 | 60.29 | 62.30 |
| 3 | 10 | 4 | 44.26 | 40.03 |
| 4 | 10 | 4 | 131.21 | 132.44 |
| 5 | 10 | 4 | 77.50 | 72.82 |
| 7 | 10 | 4 | 62.20 | 61.08 |
| 8 | 10 | 4 | 56.26 | 60.14 |
| 9 | 10 | 4 | 63.86 | 62.15 |
| 1 | 11 | 4 | 29.89 | 33.61 |
| 2 | 11 | 4 | 85.85 | 85.31 |
| 6 | 11 | 4 | 54.40 | 47.87 |
| 0 | 12 | 4 | 73.96 | -67.44 |
| 1 | 12 | 4 | 130.71 | 133.77 |
| 2 | 12 | 4 | 175.46 | -166.82 |
| 3 | 12 | 4 | 57.67 | -59.80 |
| 4 | 12 | 4 | 41.36 | -41.51 |
| 5 | 12 | 4 | 164.97 | 158.98 |
| 6 | 12 | 4 | 99.45 | -92.49 |
| 9 | 12 | 4 | 127.60 | 121.55 |
| 0 | 13 | 4 | 140.73 | -148.87 |
| 1 | 13 | 4 | 116.44 | 115.52 |
| 3 | 13 | 4 | 68.47 | -65.44 |
| 4 | 13 | 4 | 113.28 | -120.53 |
| 5 | 13 | 4 | 131.14 | 127.63 |
| 8 | 13 | 4 | 68.95 | -67.16 |
| 9 | 13 | 4 | 95.84 | 97.24 |
| 1 | 14 | 4 | 72.16 | -73.95 |
| 2 | 14 | 4 | 159.67 | -157.86 |
| 5 | 14 | 4 | 103.46 | -104.35 |
| 6 | 14 | 4 | 98.89 | -99.64 |
| 7 | 14 | 4 | 27.69 | -17.55 |
| 8 | 14 | 4 | 43.39 | 40.04 |
| 0 | 15 | 4 | 88.97 | -102.21 |
| 2 | 15 | 4 | 67.56 | -70.14 |
| 3 | 15 | 4 | 34.60 | -27.69 |
| 4 | 15 | 4 | 71.24 | -75.99 |
| 6 | 15 | 4 | 28.69 | -40.10 |
| 7 | 15 | 4 | 47.33 | -42.66 |
| 8 | 15 | 4 | 40.51 | -29.71 |
| 0 | 16 | 4 | 51.69 | 47.90 |
| 1 | 16 | 4 | 59.13 | 54.92 |
| 2 | 16 | 4 | 71.74 | 68.69 |
| 3 | 16 | 4 | 64.81 | -60.15 |
| 4 | 16 | 4 | 36.96 | 37.42 |
| 5 | 16 | 4 | 49.41 | 38.64 |
| 7 | 16 | 4 | 38.91 | -43.46 |
| 8 | 16 | 4 | 34.20 | 14.51 |
| 0 | 17 | 4 | 52.73 | 51.83 |
| 1 | 17 | 4 | 34.40 | 30.53 |
| 2 | 17 | 4 | 68.20 | 59.54 |
| 3 | 17 | 4 | 53.66 | -58.14 |
| 4 | 17 | 4 | 38.76 | 43.42 |
| 6 | 17 | 4 | 40.85 | 36.28 |
| 7 | 17 | 4 | 61.32 | -63.34 |
| 2 | 18 | 4 | 65.56 | -72.73 |
| 3 | 18 | 4 | 36.71 | 40.57 |
| 5 | 18 | 4 | 27.95 | -6.95 |
| 7 | 18 | 4 | 48.48 | 51.43 |
| 0 | 19 | 4 | 34.67 | 44.02 |
| 3 | 19 | 4 | 40.79 | 40.93 |
| 4 | 19 | 4 | 39.44 | 36.98 |
| 3 | 20 | 4 | 38.09 | -33.91 |
| 5 | 20 | 4 | 46.87 | -48.85 |
| 2 | 21 | 4 | 83.38 | -70.90 |
| 4 | 21 | 4 | 30.10 | 35.11 |
| 0 | 22 | 4 | 68.51 | 62.09 |
| 1 | 22 | 4 | 81.07 | -78.43 |
| 2 | 22 | 4 | 134.82 | 131.78 |
| 3 | 22 | 4 | 81.11 | 74.20 |
| 4 | 22 | 4 | 49.91 | 41.75 |
| 0 | 23 | 4 | 88.17 | 96.61 |
| 1 | 23 | 4 | 44.81 | -39.73 |
| 3 | 23 | 4 | 32.47 | 30.59 |
| 1 | 24 | 4 | 38.06 | 30.15 |
| 1 | 0 | 5 | 132.65 | 133.09 |
| 3 | 0 | 5 | 99.80 | -109.70 |
| 5 | 0 | 5 | 132.39 | 127.64 |
| 7 | 0 | 5 | 69.98 | -74.06 |
| 9 | 0 | 5 | 101.10 | 98.60 |
| 0 | 1 | 5 | 56.04 | -72.63 |
| 2 | 1 | 5 | 61.62 | -70.72 |
| 3 | 1 | 5 | 44.31 | -51.29 |
| 4 | 1 | 5 | 60.35 | -63.47 |
| 5 | 1 | 5 | 43.69 | -42.26 |
| 6 | 1 | 5 | 43.41 | -47.56 |
| 7 | 1 | 5 | 66.02 | -70.27 |
| 9 | 1 | 5 | 55.89 | -53.97 |
| 0 | 2 | 5 | 33.29 | 38.93 |
| 1 | 2 | 5 | 50.36 | -53.84 |
| 2 | 2 | 5 | 101.31 | -100.34 |
| 3 | 2 | 5 | 62.63 | 64.79 |
| 4 | 2 | 5 | 31.16 | 32.13 |
| 6 | 2 | 5 | 70.53 | -71.40 |
| 7 | 2 | 5 | 55.31 | 50.69 |
| 0 | 3 | 5 | 131.04 | 126.43 |
| 1 | 3 | 5 | 38.68 | 35.84 |
| 2 | 3 | 5 | 108.56 | 105.32 |
| 4 | 3 | 5 | 85.81 | 92.57 |
| 5 | 3 | 5 | 33.47 | 29.34 |
| 6 | 3 | 5 | 57.19 | 55.66 |
| 0 | 4 | 5 | 29.78 | 30.93 |
| 1 | 4 | 5 | 66.78 | 64.05 |
| 2 | 4 | 5 | 112.21 | -111.51 |
| 3 | 4 | 5 | 55.53 | -58.91 |
| 4 | 4 | 5 | 38.37 | 32.71 |
| 5 | 4 | 5 | 53.63 | 58.24 |
| 6 | 4 | 5 | 72.05 | -74.84 |
| 7 | 4 | 5 | 49.03 | -49.47 |
| 8 | 4 | 5 | 43.38 | 34.58 |
| 0 | 5 | 5 | 57.03 | -54.21 |
| 1 | 5 | 5 | 42.22 | 44.33 |
| 2 | 5 | 5 | 34.87 | -30.30 |
| 3 | 5 | 5 | 32.68 | 34.56 |
| 4 | 5 | 5 | 36.97 | -37.47 |
| 5 | 5 | 5 | 97.24 | 95.99 |
| 7 | 5 | 5 | 75.61 | 69.61 |
| 2 | 6 | 5 | 63.78 | -65.24 |
| 4 | 6 | 5 | 26.81 | 18.26 |
| 6 | 6 | 5 | 45.51 | -41.55 |
| 0 | 7 | 5 | 136.26 | -128.14 |
| 2 | 7 | 5 | 79.02 | -68.48 |
| 3 | 7 | 5 | 58.93 | -62.02 |
| 4 | 7 | 5 | 96.49 | -91.66 |
| 5 | 7 | 5 | 32.78 | -21.72 |
| 6 | 7 | 5 | 35.73 | -24.42 |
| 7 | 7 | 5 | 71.99 | -70.88 |
| 0 | 8 | 5 | 163.76 | 153.52 |
| 1 | 8 | 5 | 63.16 | 63.81 |
| 2 | 8 | 5 | 132.54 | -137.10 |
| 3 | 8 | 5 | 73.80 | -77.73 |
| 4 | 8 | 5 | 137.38 | 131.70 |
| 5 | 8 | 5 | 35.01 | 35.33 |
| 6 | 8 | 5 | 108.95 | -107.99 |
| 7 | 8 | 5 | 75.15 | -65.10 |
| 8 | 8 | 5 | 92.71 | 85.39 |
| 0 | 9 | 5 | 94.38 | 102.88 |
| 2 | 9 | 5 | 117.67 | 120.52 |
| 3 | 9 | 5 | 51.13 | -51.15 |
| 4 | 9 | 5 | 76.13 | 81.77 |
| 5 | 9 | 5 | 37.63 | -29.46 |
| 6 | 9 | 5 | 69.78 | 73.94 |
| 7 | 9 | 5 | 62.80 | -60.19 |
| 8 | 9 | 5 | 38.29 | 37.35 |
| 0 | 10 | 5 | 30.46 | 21.46 |
| 1 | 10 | 5 | 69.15 | -67.77 |
| 2 | 10 | 5 | 44.73 | 43.15 |
| 3 | 10 | 5 | 58.88 | 54.95 |
| 4 | 10 | 5 | 26.74 | 17.16 |
| 5 | 10 | 5 | 64.70 | -66.67 |
| 7 | 10 | 5 | 43.78 | 39.54 |
| 0 | 11 | 5 | 41.48 | 36.79 |
| 5 | 11 | 5 | 50.12 | 48.55 |
| 7 | 11 | 5 | 57.50 | 59.44 |
| 0 | 12 | 5 | 72.00 | 76.47 |
| 1 | 12 | 5 | 30.82 | 33.80 |
| 4 | 12 | 5 | 70.61 | 66.34 |
| 0 | 13 | 5 | 70.92 | -75.07 |
| 2 | 13 | 5 | 70.25 | -72.41 |
| 4 | 13 | 5 | 68.04 | -60.56 |
| 5 | 13 | 5 | 28.56 | -31.67 |
| 6 | 13 | 5 | 45.66 | -48.09 |
| 0 | 14 | 5 | 34.17 | -22.17 |
| 1 | 14 | 5 | 37.50 | -43.38 |
| 2 | 14 | 5 | 52.46 | 54.56 |
| 3 | 14 | 5 | 59.67 | 55.39 |
| 5 | 14 | 5 | 32.54 | -28.15 |
| 6 | 14 | 5 | 29.51 | 34.47 |
| 0 | 15 | 5 | 87.00 | 84.84 |
| 2 | 15 | 5 | 52.17 | 44.96 |
| 4 | 15 | 5 | 65.19 | 63.15 |
| 5 | 15 | 5 | 31.67 | -30.50 |
| 1 | 16 | 5 | 55.78 | -54.67 |
| 2 | 16 | 5 | 31.56 | -25.95 |
| 3 | 16 | 5 | 65.09 | 69.31 |
| 5 | 16 | 5 | 38.30 | -31.14 |
| 0 | 17 | 5 | 37.30 | 46.17 |
| 3 | 17 | 5 | 58.38 | 52.82 |
| 4 | 17 | 5 | 40.60 | 37.68 |
| 5 | 17 | 5 | 50.06 | 47.63 |
| 0 | 18 | 5 | 130.09 | -128.74 |
| 1 | 18 | 5 | 32.91 | -40.13 |
| 2 | 18 | 5 | 70.11 | 71.57 |
| 3 | 18 | 5 | 32.39 | 42.66 |
| 4 | 18 | 5 | 111.94 | -108.48 |
| 0 | 19 | 5 | 85.93 | -90.00 |
| 2 | 19 | 5 | 112.17 | -116.37 |
| 2 | 20 | 5 | 53.25 | -46.73 |
| 0 | 0 | 6 | 34.43 | 25.60 |
| 2 | 0 | 6 | 143.34 | -139.79 |
| 4 | 0 | 6 | 33.36 | 32.68 |
| 6 | 0 | 6 | 96.77 | -94.30 |
| 2 | 1 | 6 | 87.16 | 87.63 |
| 5 | 1 | 6 | 47.01 | -43.88 |
| 6 | 1 | 6 | 56.81 | 54.14 |
| 0 | 2 | 6 | 73.01 | 75.94 |
| 3 | 2 | 6 | 46.72 | -52.72 |
| 4 | 2 | 6 | 59.52 | 62.77 |
| 0 | 3 | 6 | 46.93 | 40.43 |
| 1 | 3 | 6 | 27.37 | -5.49 |
| 4 | 3 | 6 | 33.86 | 30.34 |
| 0 | 4 | 6 | 141.86 | 143.29 |
| 1 | 4 | 6 | 36.72 | -24.86 |
| 2 | 4 | 6 | 35.64 | -34.83 |
| 3 | 4 | 6 | 56.35 | 55.21 |
| 4 | 4 | 6 | 121.27 | 119.87 |
| 6 | 4 | 6 | 36.28 | -38.82 |
| 0 | 5 | 6 | 63.94 | -77.79 |
| 4 | 5 | 6 | 60.74 | -65.60 |
| 0 | 6 | 6 | 127.27 | -132.64 |
| 4 | 6 | 6 | 110.16 | -111.07 |
| 0 | 7 | 6 | 41.44 | 39.88 |
| 1 | 7 | 6 | 26.66 | -28.38 |
| 4 | 7 | 6 | 36.01 | 29.96 |
| 5 | 7 | 6 | 36.19 | -33.21 |
| 5 | 8 | 6 | 59.67 | -59.21 |
| 0 | 9 | 6 | 34.60 | -28.42 |
| 1 | 9 | 6 | 32.11 | 33.29 |
| 2 | 9 | 6 | 44.27 | 40.93 |
| 5 | 9 | 6 | 63.92 | 56.81 |
| 2 | 10 | 6 | 88.94 | 86.70 |
| 4 | 10 | 6 | 28.91 | -7.85 |
| 0 | 11 | 6 | 60.67 | -44.93 |
| 2 | 11 | 6 | 74.93 | -74.71 |
| 4 | 11 | 6 | 40.92 | -28.64 |
| 0 | 12 | 6 | 91.17 | -98.21 |
| 1 | 12 | 6 | 72.23 | -72.19 |
| 3 | 12 | 6 | 80.93 | 81.98 |
| 0 | 14 | 6 | 68.32 | -59.50 |