Appendix 1. Atomic coordinates and isotropic displacement factors for RT

sepiolite (vacuum)

| Atom | x | y | z | Site occupancy Factor | Uiso (Å2 )* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg1 | 0 | 0.033(1) | 0.25 | 1.0 | 0.019(2) |
| Mg2 | 0 | 0.090(1) | 0.75 | 1.0 | 0.019(2) |
| Mg3 | 0 | 0.1418(5) | 0.25 | 1.0 | 0.019(2) |
| Mg4 | 0 | 0.1978(5) | 0.75 | 1.0 | 0.019(2) |
| Si1 | 0.2014(6) | 0.0286(4) | 0.585(2) | 1.0 | 0.005(1) |
| Si2 | 0.2053(8) | 0.1413(3) | 0.563(2) | 1.0 | 0.005(1) |
| Si3 | 0.2095(7) | 0.1961(3) | 0.093(2) | 1.0 | 0.005(1) |
| O1 | 0.080(1) | 0.0265(7) | 0.585(4) | 1.0 | 0.008(1) |
| O2 | 0.0805(9) | 0.0840(6) | 0.061(3) | 1.0 | 0.008(1) |
| O3 | 0.085(1) | 0.1417(5) | 0.577(4) | 1.0 | 0.008(1) |
| O4 | 0.086(1) | 0.1971(6) | 0.067(3) | 1.0 | 0.008(1) |
| O5 | 0.254(1) | 0.0045(7) | 0.299(4) | 1.0 | 0.008(1) |
| O6 | 0.248(1) | 0.0859(8) | 0.619(2) | 1.0 | 0.008(1) |
| O7 | 0.263(1) | 0.1649(7) | 0.330(3) | 1.0 | 0.008(1) |
| O8 | 0.252(1) | 0.1738(7) | 0.821(4) | 1.0 | 0.008(1) |
| O9 | 0.25 | 0.25 | 0.062(4) | 1.0 | 0.008(1) |
| O10 (H2O) | 0.081(1) | 0.2571(5) | 0.582(3) | 1.0 | 0.008(1) |
| O11 (H2O) | 0.562(6) | 0.109(3) | 0.50(1) | 0.24(2) | 0.10 |

*Isotropic displacement factors for same atom types were constrained to be equal, and for 011 was set equal to 0.10.