Hydrogen-Carbonate Ion in Synthetic High-Pressure Apatite

Michael E. Fleet and Xi Liu

SUPPLEMENTARY MATERIALS:

| Table 1. Powder X-ray diffraction data for bulk product of experiment LM003 and sodium hydrogen carbonate salt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LM003 (bulk sample) |  |  |  | NaHCO3 (calculated) |  |
|  | 2  | dhkl () | Intensity (Rel) |  | 2  | Intensity (Rel) |
|  | 12.66 | 8.1126 | 7.2 |  |  |  |
|  | 16.58 | 6.2036 | 4.3 |  |  |  |
|  | 19.67 | 5.2365 | 6.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.31 | 12.1 |
|  | 23.86 | 4.3270 | 5.5 |  |  |  |
|  | 25.48 | 4.0560 | 10.9 |  |  |  |
|  | 26.74 | 3.8681 | 6.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.82 | 25.1 |
|  | 30.20 | 3.4336 | 24.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31.78 | 7.7 |
|  |  |  |  |  | 32.27 | 7.8 |
|  | 32.84 | 3.1643 | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33.79 | 13.4 |
|  | 33.90 | 3.0681 | 21.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34.06 | 32.5 |
|  | 34.40 | 3.0248 | 31.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35.17 | 16.2 |
|  |  |  |  |  | 35.28 | 56.9 |
|  |  |  |  |  | 35.51 | 100.0 |
|  | 35.66 | 2.9212 | 4.8 |  |  |  |
|  | 37.22 | 2.8029 | 100.0 |  |  |  |
|  | 37.64 | 2.7727 | 57.4 |  |  |  |
|  | 38.56 | 2.7090 | 69.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 38.99 | 25.6 |
|  | 39.86 | 2.6240 | 19.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40.29 | 93.3 |
|  | 41.60 | 2.5188 | 8.4 |  |  |  |
|  | 42.12 | 2.4891 | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45.73 | 22.2 |
|  | 46.07 | 2.2859 | 6.7 |  |  |  |
|  | 46.76 | 2.2540 | 20.1 |  | 47.76 | 34.5 |
|  | 49.38 | 2.1413 | 8.1 |  |  |  |
|  | 50.68 | 2.0899 | 8.3 |  |  |  |
|  | 51.50 | 2.0588 | 5.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52.22 | 22.9 |
|  |  |  |  |  | 52.31 | 10.6 |
|  | 53.20 | 1.9976 | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54.12 | 14.8 |
|  | 54.92 | 1.9397 | 28.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55.10 | 13.5 |
|  | 55.86 | 1.9096 | 7.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56.10 | 20.7 |
|  | 56.60 | 1.8867 | 15.4 |  |  |  |
|  | 57.24 | 1.8674 | 6.4 |  |  |  |
|  | 58.20 | 1.8392 | 24.0 |  |  |  |
|  | 59.52 | 1.8020 | 18.8 |  |  |  |
|  | 60.54 | 1.7745 | 12.7 |  |  |  |
|  | 61.46 | 1.7504 | 11.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62.05 | 10.8 |
|  | 62.66 | 1.7202 | 12.1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64.07 | 10.7 |
|  |  |  |  |  | 65.30 | 14.0 |
|  | 66.10 | 1.6401 | 5.3 |  |  |  |
|  | 67.52 | 1.6096 | 3.7 |  |  |  |
|  | 71.08 | 1.5388 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72.10 | 11.1 |
|  | 73.13 | 1.5014 | 5.4 |  |  |  |
|  | 74.82 | 1.4723 | 5.2 |  |  |  |
|  | 75.88 | 1.4548 | 6.9 |  |  |  |
|  | 76.22 | 1.4493 | 8.7 |  |  |  |
|  | 77.50 | 1.4290 | 5.6 |  |  |  |
| Notes: Instrument settings for LM003: Rigaku D/MAX-B system; Co K X-radiation; 45 kV, 160 mA; step size 0.02; typical FWHM 0.20; data not background-subtracted |  |  |  |  |  |  |