| Table 6 _ Fo-Fc list for manganoquadratite (to be deposited) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | k | l | squared-Fo | squared sigma (Fo) | squared Fc |
| 1 | 1 | 0 | 547.18 | 1061.46 | 204.5 |
| 0 | 2 | 0 | 661445.6 | 674233.8 | 5224.47 |
| 1 | 2 | 0 | 1.65 | -69.53 | 96.86 |
| 2 | 2 | 0 | 353742.4 | 432020.8 | 4638.86 |
| 0 | 3 | 0 | 31.14 | 414.92 | 167.24 |
| 1 | 3 | 0 | 1162.99 | 1106.17 | 178.24 |
| 2 | 3 | 0 | 16.95 | 121.87 | 119.27 |
| 3 | 3 | 0 | 3372.15 | 4230.73 | 565.59 |
| 0 | 4 | 0 | 118197.4 | 113895.4 | 2816.69 |
| 1 | 4 | 0 | 0.24 | 35.4 | 90.98 |
| 2 | 4 | 0 | 77019.16 | 88685.73 | 6173.24 |
| 3 | 4 | 0 | 3.5 | 228.39 | 145.75 |
| 4 | 4 | 0 | 24591.67 | 27200.54 | 1661.27 |
| 0 | 5 | 0 | 73.64 | -77.58 | 158.83 |
| 1 | 5 | 0 | 333.9 | 661.71 | 197.51 |
| 2 | 5 | 0 | 46.04 | 157.79 | 171.98 |
| 3 | 5 | 0 | 1004.97 | 1259.55 | 257.83 |
| 4 | 5 | 0 | 12.68 | 203.4 | 163.16 |
| 5 | 5 | 0 | 250.67 | 438.86 | 341.71 |
| 0 | 6 | 0 | 12299.79 | 13105.43 | 1356.66 |
| 1 | 6 | 0 | 0.05 | 154.8 | 138.97 |
| 2 | 6 | 0 | 9906.09 | 10124.7 | 2014.79 |
| 3 | 6 | 0 | 0.46 | 78.25 | 123.9 |
| 4 | 6 | 0 | 5563.14 | 5352.67 | 598.91 |
| 5 | 6 | 0 | 2.04 | -169.56 | 169.56 |
| 0 | 7 | 0 | 82.9 | -424.99 | 470.14 |
| 1 | 7 | 0 | 14.06 | 4.19 | 425.76 |
| 2 | 7 | 0 | 58.56 | 2.69 | 362.28 |
| 3 | 7 | 0 | 31.78 | -180.95 | 739.29 |
| 4 | 7 | 0 | 23.28 | 85.68 | 212.36 |
| 0 | 8 | 0 | 1404.72 | 1186.69 | 610.84 |
| 1 | 8 | 0 | 0.01 | 393.02 | 556.67 |
| 1 | 1 | 1 | 850.07 | 992.4 | 122.49 |
| -1 | 2 | 1 | 1178.07 | 1517.24 | 175.68 |
| 0 | 2 | 1 | 43790.71 | 74682.73 | 33691.88 |
| 1 | 2 | 1 | 1187.89 | 1283.6 | 159.77 |
| 2 | 2 | 1 | 41039.07 | 45829.43 | 3927.35 |
| -2 | 3 | 1 | 97.51 | 285.89 | 128.34 |
| -1 | 3 | 1 | 240.35 | 389.12 | 123.72 |
| 0 | 3 | 1 | 59 | 174.52 | 81.97 |
| 1 | 3 | 1 | 215.07 | 281.73 | 134.95 |
| 2 | 3 | 1 | 98.47 | 178.64 | 107.76 |
| 3 | 3 | 1 | 356.3 | 658.65 | 182.78 |
| -3 | 4 | 1 | 103.03 | 182.25 | 358.55 |
| -2 | 4 | 1 | 23019.95 | 27158.4 | 2378.95 |
| -1 | 4 | 1 | 573.01 | 352.39 | 102.19 |
| 0 | 4 | 1 | 35778.58 | 33183.84 | 3099.76 |
| 1 | 4 | 1 | 594.69 | 786.81 | 169.42 |
| 2 | 4 | 1 | 22814.61 | 22686.32 | 1873.61 |
| 3 | 4 | 1 | 124 | 243.9 | 108.92 |
| 4 | 4 | 1 | 6937.08 | 8713.65 | 672.83 |
| -4 | 5 | 1 | 0.73 | -39.7 | 114.54 |
| -3 | 5 | 1 | 1488.88 | 1518.33 | 290.42 |
| -2 | 5 | 1 | 14.51 | 1.05 | 125.32 |
| -1 | 5 | 1 | 375.77 | 567.74 | 256.18 |
| 0 | 5 | 1 | 34.41 | -74.91 | 94.24 |
| 1 | 5 | 1 | 350.41 | 521.82 | 420.11 |
| 2 | 5 | 1 | 31.48 | 124.38 | 134.24 |
| 3 | 5 | 1 | 1468.29 | 2310.17 | 357.43 |
| 4 | 5 | 1 | 5.77 | 3.78 | 135.31 |
| 5 | 5 | 1 | 1754.12 | 1321.32 | 305.02 |
| -5 | 6 | 1 | 2.33 | -130.41 | 130.41 |
| -4 | 6 | 1 | 1622.81 | 1457.09 | 338.32 |
| -3 | 6 | 1 | 39.9 | -70.37 | 123.72 |
| -2 | 6 | 1 | 6429.6 | 6588.86 | 995.27 |
| -1 | 6 | 1 | 106.82 | 142.83 | 160.95 |
| 0 | 6 | 1 | 10297.79 | 11099.83 | 891.47 |
| 1 | 6 | 1 | 129.89 | 353.39 | 206.12 |
| 2 | 6 | 1 | 6201.81 | 6172.63 | 1102.8 |
| 3 | 6 | 1 | 72.02 | 113.89 | 197.31 |
| 4 | 6 | 1 | 1488.13 | 1545.4 | 355.14 |
| 5 | 6 | 1 | 11.48 | 145.48 | 126.32 |
| -4 | 7 | 1 | 6.78 | -231.14 | 354.89 |
| -3 | 7 | 1 | 1100.27 | 404.12 | 525.43 |
| -2 | 7 | 1 | 13.22 | 258.47 | 292.6 |
| -1 | 7 | 1 | 866.88 | 845.17 | 335.36 |
| 0 | 7 | 1 | 6.44 | 188.6 | 317.3 |
| 1 | 7 | 1 | 867.5 | 975.68 | 353.4 |
| 2 | 7 | 1 | 25.03 | 78.81 | 383.45 |
| 3 | 7 | 1 | 1108.01 | 1322.45 | 564.26 |
| 4 | 7 | 1 | 15.4 | 208.21 | 238.05 |
| -1 | 8 | 1 | 2.12 | 119.88 | 464.88 |
| 0 | 8 | 1 | 1591.43 | 891.41 | 446.68 |
| 1 | 8 | 1 | 14.31 | 163.33 | 392.23 |
| 1 | 1 | 2 | 12335.98 | 13162.68 | 396.63 |
| -1 | 2 | 2 | 783.95 | 917.57 | 129.92 |
| 0 | 2 | 2 | 15.73 | 1084.58 | 200.69 |
| 1 | 2 | 2 | 758.41 | 676.8 | 105.37 |
| 2 | 2 | 2 | 6365.95 | 7709.86 | 462.02 |
| -2 | 3 | 2 | 1173.62 | 1418.23 | 219.35 |
| -1 | 3 | 2 | 12900.75 | 12912.55 | 593.72 |
| 0 | 3 | 2 | 1226.72 | 1026.26 | 165.97 |
| 1 | 3 | 2 | 12911.71 | 13483.22 | 660.21 |
| 2 | 3 | 2 | 1202.89 | 1593.91 | 293.87 |
| 3 | 3 | 2 | 10081.64 | 12971.56 | 690.39 |
| -3 | 4 | 2 | 808.32 | 863.19 | 228.85 |
| -2 | 4 | 2 | 6046.04 | 7360.92 | 546.97 |
| -1 | 4 | 2 | 363.22 | 577.72 | 221.9 |
| 0 | 4 | 2 | 54.98 | 5225.43 | 4643.2 |
| 1 | 4 | 2 | 341.74 | 138.54 | 84.38 |
| 2 | 4 | 2 | 6095.2 | 7353.4 | 544.23 |
| 3 | 4 | 2 | 780.68 | 830.09 | 206.8 |
| 4 | 4 | 2 | 6868.43 | 8742.05 | 666.14 |
| -4 | 5 | 2 | 138.6 | 57.35 | 271.1 |
| -3 | 5 | 2 | 4857.37 | 5821.21 | 575.88 |
| -2 | 5 | 2 | 29.69 | 104.1 | 146.5 |
| -1 | 5 | 2 | 7916.55 | 10213.7 | 1897.72 |
| 0 | 5 | 2 | 2.39 | 154.98 | 123.94 |
| 1 | 5 | 2 | 7937.79 | 9382.42 | 1999.07 |
| 2 | 5 | 2 | 43.46 | 50.36 | 226.93 |
| 3 | 5 | 2 | 4883.08 | 6190.69 | 941.78 |
| 4 | 5 | 2 | 151.59 | 149.43 | 157.2 |
| 5 | 5 | 2 | 1807.73 | 2527.57 | 392.85 |
| -5 | 6 | 2 | 52.94 | 112.28 | 122.16 |
| -4 | 6 | 2 | 1958.84 | 2464.11 | 424.15 |
| -3 | 6 | 2 | 196.99 | 203.67 | 222.8 |
| -2 | 6 | 2 | 1634.16 | 3078.23 | 594.35 |
| -1 | 6 | 2 | 81.94 | 209.59 | 228.45 |
| 0 | 6 | 2 | 39.7 | 1363.4 | 564.23 |
| 1 | 6 | 2 | 72.91 | -163.17 | 218.87 |
| 2 | 6 | 2 | 1685.11 | 2079.76 | 512.53 |
| 3 | 6 | 2 | 186.14 | 285.03 | 138.71 |
| 4 | 6 | 2 | 1985.75 | 2771.27 | 420.51 |
| 5 | 6 | 2 | 49.83 | 139.25 | 200.45 |
| -3 | 7 | 2 | 1259.13 | 1273.64 | 365.12 |
| -2 | 7 | 2 | 137.02 | 146.4 | 395.27 |
| -1 | 7 | 2 | 2248.69 | 3236.93 | 626.75 |
| 0 | 7 | 2 | 329.64 | 376.35 | 172.29 |
| 1 | 7 | 2 | 2262.9 | 2211.37 | 463.63 |
| 2 | 7 | 2 | 147.1 | 91 | 204.17 |
| 3 | 7 | 2 | 1279.38 | 1128.54 | 333.93 |
| -1 | 8 | 2 | 2.03 | -384.63 | 384.63 |
| 0 | 8 | 2 | 14.53 | -438.61 | 496.26 |
| 1 | 8 | 2 | 0.71 | 944.15 | 570.38 |
| 0 | 1 | 3 | 1193.89 | 876.19 | 127.1 |
| 1 | 1 | 3 | 275.61 | 548.98 | 106.91 |
| -1 | 2 | 3 | 1584.3 | 1799.94 | 193.41 |
| 0 | 2 | 3 | 7607.77 | 8143.76 | 561.95 |
| 1 | 2 | 3 | 1569.65 | 1676.25 | 179.46 |
| 2 | 2 | 3 | 6574.69 | 6674.96 | 422.98 |
| -2 | 3 | 3 | 127.75 | 95.27 | 85.03 |
| -1 | 3 | 3 | 520.34 | 736.51 | 216.09 |
| 0 | 3 | 3 | 324.57 | 105.42 | 160.14 |
| 1 | 3 | 3 | 529.08 | 661.37 | 131.97 |
| 2 | 3 | 3 | 88.72 | 154.81 | 160.59 |
| 3 | 3 | 3 | 350.91 | 678.86 | 216.15 |
| -3 | 4 | 3 | 81.29 | 81.46 | 134.73 |
| -2 | 4 | 3 | 3765.43 | 4785.41 | 447.82 |
| -1 | 4 | 3 | 810.8 | 1064.31 | 293.84 |
| 0 | 4 | 3 | 6971.13 | 6836.74 | 500.87 |
| 1 | 4 | 3 | 735.79 | 766.54 | 141.48 |
| 2 | 4 | 3 | 3786.05 | 4084.82 | 422.27 |
| 3 | 4 | 3 | 1.17 | 0.73 | 140.5 |
| 4 | 4 | 3 | 616.62 | 757.75 | 225.84 |
| -4 | 5 | 3 | 279.53 | 465.9 | 292.43 |
| -3 | 5 | 3 | 130.92 | 333.63 | 260.26 |
| -2 | 5 | 3 | 932.63 | 1172.63 | 233.66 |
| -1 | 5 | 3 | 201.55 | 491.67 | 243.64 |
| 0 | 5 | 3 | 1328.75 | 1278.16 | 290.11 |
| 1 | 5 | 3 | 212.02 | 539.07 | 216.42 |
| 2 | 5 | 3 | 815.88 | 1312.82 | 266.47 |
| 3 | 5 | 3 | 144.18 | 627.38 | 216.78 |
| 4 | 5 | 3 | 245.83 | 501.57 | 237.59 |
| 5 | 5 | 3 | 65.08 | 65.69 | 155.27 |
| -5 | 6 | 3 | 174.92 | 26.84 | 122.72 |
| -4 | 6 | 3 | 128.62 | -1.87 | 140.93 |
| -3 | 6 | 3 | 221.11 | -157.95 | 269.53 |
| -2 | 6 | 3 | 1202.14 | 1672.64 | 672.45 |
| -1 | 6 | 3 | 152.58 | -43.39 | 160.56 |
| 0 | 6 | 3 | 2283.12 | 3083.55 | 482.64 |
| 1 | 6 | 3 | 63.82 | 161.28 | 146.5 |
| 2 | 6 | 3 | 1230.19 | 1552.37 | 371.39 |
| 3 | 6 | 3 | 77.7 | 51.27 | 222.07 |
| 4 | 6 | 3 | 150.49 | 672.47 | 202.1 |
| 5 | 6 | 3 | 115.83 | 111.48 | 162.02 |
| -3 | 7 | 3 | 55.7 | 386.8 | 203.89 |
| -2 | 7 | 3 | 375.79 | 70.19 | 482.64 |
| -1 | 7 | 3 | 75.26 | 126.9 | 477.6 |
| 0 | 7 | 3 | 362.14 | -225.46 | 225.46 |
| 1 | 7 | 3 | 80.71 | 973.04 | 368.75 |
| 2 | 7 | 3 | 285.4 | 453.61 | 243.34 |
| 3 | 7 | 3 | 67.27 | 693.61 | 280.77 |
| 0 | 8 | 3 | 332.41 | -385.77 | 385.77 |
| 0 | 1 | 4 | 8.11 | 58.15 | 48.33 |
| 1 | 1 | 4 | 56.8 | 185.93 | 101.62 |
| -1 | 2 | 4 | 1077.92 | 1336.55 | 167.81 |
| 0 | 2 | 4 | 8426.9 | 9497.32 | 445.02 |
| 1 | 2 | 4 | 1079.32 | 1065.71 | 140.54 |
| 2 | 2 | 4 | 7177.7 | 8198.9 | 447.98 |
| -2 | 3 | 4 | 905.23 | 1237.77 | 244.68 |
| -1 | 3 | 4 | 72.46 | 57.67 | 76.58 |
| 0 | 3 | 4 | 7.49 | -32.4 | 94.31 |
| 1 | 3 | 4 | 83.53 | 163.32 | 52.16 |
| 2 | 3 | 4 | 895.9 | 728.13 | 177.05 |
| 3 | 3 | 4 | 191.35 | 396.71 | 184.13 |
| -3 | 4 | 4 | 505.79 | 644.8 | 214.14 |
| -2 | 4 | 4 | 4928.15 | 6196.73 | 493.01 |
| -1 | 4 | 4 | 186.78 | 710.65 | 275.8 |
| 0 | 4 | 4 | 6009.63 | 5271.04 | 441.94 |
| 1 | 4 | 4 | 186.2 | 243.6 | 97.96 |
| 2 | 4 | 4 | 4946.24 | 5465.9 | 804.98 |
| 3 | 4 | 4 | 513.78 | 277.39 | 130.28 |
| 4 | 4 | 4 | 2946.94 | 3156.93 | 391.05 |
| -4 | 5 | 4 | 468.16 | 897.34 | 233.45 |
| -3 | 5 | 4 | 22.41 | -68.67 | 136.72 |
| -2 | 5 | 4 | 466.21 | 795.63 | 336.32 |
| -1 | 5 | 4 | 31.59 | 478.73 | 235.17 |
| 0 | 5 | 4 | 0.47 | 347.85 | 177.02 |
| 1 | 5 | 4 | 51.86 | 453.77 | 240.49 |
| 2 | 5 | 4 | 454.26 | 813.53 | 231.23 |
| 3 | 5 | 4 | 44.99 | 347.99 | 271.4 |
| 4 | 5 | 4 | 454.89 | 500.32 | 178.85 |
| 5 | 5 | 4 | 17.45 | 256.66 | 254.1 |
| -5 | 6 | 4 | 130.56 | 87.17 | 192.62 |
| -4 | 6 | 4 | 1369.01 | 1964.36 | 359.39 |
| -3 | 6 | 4 | 14.67 | 903.53 | 385.85 |
| -2 | 6 | 4 | 2860.37 | 4402.8 | 607.4 |
| -1 | 6 | 4 | 96.72 | -21.97 | 117.79 |
| 0 | 6 | 4 | 3702.47 | 4743.15 | 891.23 |
| 1 | 6 | 4 | 99.39 | 174.95 | 135.21 |
| 2 | 6 | 4 | 2882.07 | 3261.21 | 479.51 |
| 3 | 6 | 4 | 24.84 | 165.58 | 163.15 |
| 4 | 6 | 4 | 1380.2 | 1422.66 | 642.86 |
| 5 | 6 | 4 | 142.35 | 70.54 | 121.45 |
| -3 | 7 | 4 | 45.41 | -72.24 | 260.01 |
| -2 | 7 | 4 | 75.56 | 251.45 | 209.18 |
| -1 | 7 | 4 | 52.23 | 114.81 | 208.91 |
| 0 | 7 | 4 | 1.41 | -81.85 | 394.33 |
| 1 | 7 | 4 | 61.78 | 484.09 | 396.15 |
| 2 | 7 | 4 | 69.5 | -312.88 | 312.88 |
| 3 | 7 | 4 | 55.05 | -352.12 | 352.12 |
| 0 | 8 | 4 | 1662.97 | 2228.35 | 693.37 |
| 0 | 1 | 5 | 4653.42 | 4264.02 | 214.04 |
| 1 | 1 | 5 | 5.85 | 346.38 | 192.15 |
| -1 | 2 | 5 | 1357.21 | 1227.42 | 156.73 |
| 0 | 2 | 5 | 600.62 | 477.81 | 95.95 |
| 1 | 2 | 5 | 1349.88 | 1164.93 | 155.61 |
| 2 | 2 | 5 | 591.66 | 672.75 | 175.02 |
| -2 | 3 | 5 | 1849.42 | 2039.88 | 274.98 |
| -1 | 3 | 5 | 953.9 | 1283.18 | 232.9 |
| 0 | 3 | 5 | 3900.05 | 3887.73 | 258.89 |
| 1 | 3 | 5 | 882.15 | 1318.33 | 156.31 |
| 2 | 3 | 5 | 1907.18 | 2039.79 | 519.32 |
| 3 | 3 | 5 | 2953.98 | 3858.18 | 419.69 |
| -3 | 4 | 5 | 216.15 | 444.5 | 183.46 |
| -2 | 4 | 5 | 356.78 | 482.8 | 149.04 |
| -1 | 4 | 5 | 28.71 | 181.03 | 126.2 |
| 0 | 4 | 5 | 352.46 | 561.21 | 330.73 |
| 1 | 4 | 5 | 53.83 | 125.99 | 101.06 |
| 2 | 4 | 5 | 351.43 | 585.97 | 182.19 |
| 3 | 4 | 5 | 219.52 | 105.76 | 265.46 |
| 4 | 4 | 5 | 323.48 | 302.7 | 157.04 |
| -4 | 5 | 5 | 313.04 | 672.28 | 231.72 |
| -3 | 5 | 5 | 4151.81 | 3947.36 | 478.04 |
| -2 | 5 | 5 | 1369.85 | 1378.87 | 417.93 |
| -1 | 5 | 5 | 2670.8 | 3293.84 | 1019.68 |
| 0 | 5 | 5 | 2311.08 | 2549.38 | 370.04 |
| 1 | 5 | 5 | 2547.32 | 3018.15 | 511 |
| 2 | 5 | 5 | 1465.05 | 1681.88 | 296.22 |
| 3 | 5 | 5 | 4003.63 | 5106.84 | 527.39 |
| 4 | 5 | 5 | 366.18 | 362.68 | 206.74 |
| 5 | 5 | 5 | 3706.04 | 3570.99 | 483.17 |
| -5 | 6 | 5 | 52.46 | 77.24 | 152.45 |
| -4 | 6 | 5 | 325.73 | 329.14 | 255.21 |
| -3 | 6 | 5 | 22.9 | 299.1 | 319.27 |
| -2 | 6 | 5 | 175.38 | 89.98 | 318.27 |
| -1 | 6 | 5 | 4.38 | 128.68 | 129.16 |
| 0 | 6 | 5 | 91.13 | 415.9 | 418.85 |
| 1 | 6 | 5 | 37.05 | 93.2 | 210.32 |
| 2 | 6 | 5 | 193.24 | 450.42 | 162.56 |
| 3 | 6 | 5 | 64.07 | 102.41 | 102.16 |
| 4 | 6 | 5 | 347.65 | 532.08 | 204.99 |
| -3 | 7 | 5 | 2593.4 | 2564.68 | 535.76 |
| -2 | 7 | 5 | 444.56 | 467.08 | 237.58 |
| -1 | 7 | 5 | 2540.38 | 2805.21 | 533.19 |
| 0 | 7 | 5 | 641.5 | 526.36 | 228.06 |
| 1 | 7 | 5 | 2471.78 | 2785.01 | 820.68 |
| 2 | 7 | 5 | 507.89 | -342.97 | 478.33 |
| 3 | 7 | 5 | 2495.24 | 2612.08 | 891.9 |
| 0 | 1 | 6 | 151.83 | 467.01 | 47.76 |
| 1 | 1 | 6 | 185444.3 | 215345.7 | 3554.54 |
| -1 | 2 | 6 | 68.07 | 126.56 | 60.21 |
| 0 | 2 | 6 | 1.09 | 82.31 | 70.07 |
| 1 | 2 | 6 | 65.85 | 185.57 | 89.1 |
| 2 | 2 | 6 | 41.27 | 144.54 | 81.2 |
| -2 | 3 | 6 | 418.09 | 637.02 | 166.65 |
| -1 | 3 | 6 | 129960.2 | 128103.8 | 2959.08 |
| 0 | 3 | 6 | 788.35 | 540.76 | 67.66 |
| 1 | 3 | 6 | 129956.3 | 132890.8 | 3915.85 |
| 2 | 3 | 6 | 419.54 | 582.85 | 161.86 |
| 3 | 3 | 6 | 82541.32 | 96339.38 | 1888.31 |
| -3 | 4 | 6 | 82.43 | 119.71 | 157.23 |
| -2 | 4 | 6 | 12.39 | -24.21 | 111.7 |
| -1 | 4 | 6 | 24.82 | 8.59 | 155.38 |
| 0 | 4 | 6 | 6.17 | 135.67 | 128.89 |
| 1 | 4 | 6 | 26.73 | -22.59 | 92 |
| 2 | 4 | 6 | 7.22 | 348.68 | 159.37 |
| 3 | 4 | 6 | 87.43 | -52.68 | 136.69 |
| 4 | 4 | 6 | 178.88 | 460.63 | 156.9 |
| -4 | 5 | 6 | 138.43 | 350.15 | 171.7 |
| -3 | 5 | 6 | 32872.21 | 35801.08 | 5040.93 |
| -2 | 5 | 6 | 565.78 | 854.31 | 343.27 |
| -1 | 5 | 6 | 55285.93 | 62832.41 | 7759.59 |
| 0 | 5 | 6 | 932.98 | 862.83 | 261.16 |
| 1 | 5 | 6 | 55280.41 | 59065.25 | 3392.49 |
| 2 | 5 | 6 | 565.53 | 701.48 | 200.6 |
| 3 | 5 | 6 | 32865.71 | 35153.65 | 4222.8 |
| 4 | 5 | 6 | 135.78 | 68.24 | 131.88 |
| 5 | 5 | 6 | 11438.34 | 12068.14 | 866.45 |
| -5 | 6 | 6 | 40.87 | -103.43 | 247.08 |
| -4 | 6 | 6 | 396.77 | 405.37 | 213.06 |
| -3 | 6 | 6 | 65.45 | 637.27 | 307.86 |
| -2 | 6 | 6 | 127.62 | 77.85 | 366.98 |
| -1 | 6 | 6 | 77.88 | 46.12 | 176.04 |
| 0 | 6 | 6 | 8.26 | 457.07 | 233.96 |
| 1 | 6 | 6 | 83.85 | 17.58 | 170.3 |
| 2 | 6 | 6 | 130.48 | 262.63 | 131.55 |
| 3 | 6 | 6 | 77.77 | 92.81 | 143.42 |
| 4 | 6 | 6 | 400.86 | 498.83 | 168.66 |
| -3 | 7 | 6 | 7256.87 | 6030.61 | 997.79 |
| -2 | 7 | 6 | 333.5 | 61.77 | 362.04 |
| -1 | 7 | 6 | 13228.73 | 13263.3 | 1571.84 |
| 0 | 7 | 6 | 499.66 | -333.79 | 388.32 |
| 1 | 7 | 6 | 13226.02 | 13293.41 | 1657.01 |
| 2 | 7 | 6 | 333.43 | 60.11 | 253.01 |
| 3 | 7 | 6 | 7252.54 | 7456.17 | 1363.91 |
| 0 | 1 | 7 | 17574.72 | 19518.94 | 887.22 |
| 1 | 1 | 7 | 565.76 | 747.07 | 111.09 |
| -1 | 2 | 7 | 11269.68 | 12661.81 | 489.89 |
| 0 | 2 | 7 | 1714.94 | 1426.47 | 105.94 |
| 1 | 2 | 7 | 11269.44 | 12329.14 | 464.31 |
| 2 | 2 | 7 | 1554.13 | 1611.83 | 206.07 |
| -2 | 3 | 7 | 3715.52 | 3952.78 | 415.73 |
| 0 | 3 | 7 | 4931.45 | 4583.82 | 208.88 |
| 1 | 3 | 7 | 85.24 | 700.65 | 224.93 |
| 2 | 3 | 7 | 3719.28 | 3776.16 | 346.85 |
| 3 | 3 | 7 | 1196.97 | 1584.69 | 597.85 |
| -3 | 4 | 7 | 1710.87 | 1806.52 | 332.33 |
| -2 | 4 | 7 | 736.38 | 748.03 | 191.76 |
| -1 | 4 | 7 | 3916.15 | 3714.68 | 583.95 |
| 0 | 4 | 7 | 1023.04 | 751.09 | 163.12 |
| 1 | 4 | 7 | 3919.77 | 4022.67 | 429.03 |
| 2 | 4 | 7 | 760.18 | 924.84 | 277.27 |
| 3 | 4 | 7 | 1713.61 | 1364.22 | 258.98 |
| 4 | 4 | 7 | 392.49 | 508.26 | 197.91 |
| -4 | 5 | 7 | 336.45 | 172.54 | 134.43 |
| -3 | 5 | 7 | 2932.82 | 4192.25 | 622.34 |
| -2 | 5 | 7 | 484.95 | 576.34 | 322.47 |
| -1 | 5 | 7 | 1166.66 | 1689.08 | 356.56 |
| 0 | 5 | 7 | 523.44 | 302.11 | 259.07 |
| 1 | 5 | 7 | 1306.89 | 1635.25 | 552.37 |
| 2 | 5 | 7 | 488.72 | 496.38 | 165.8 |
| 3 | 5 | 7 | 3102.6 | 3144.08 | 600.81 |
| 4 | 5 | 7 | 337.9 | 86.02 | 119.58 |
| 5 | 5 | 7 | 3325.41 | 3506.97 | 691.63 |
| -5 | 6 | 7 | 132.18 | 321.44 | 136.84 |
| -4 | 6 | 7 | 308.67 | 188.47 | 149.37 |
| -3 | 6 | 7 | 479.67 | 1076.98 | 444.73 |
| -2 | 6 | 7 | 218.91 | 266.94 | 205.05 |
| -1 | 6 | 7 | 867.29 | 912.27 | 260.93 |
| 0 | 6 | 7 | 188.28 | 549.97 | 220.81 |
| 1 | 6 | 7 | 871.91 | 648.34 | 516.93 |
| 2 | 6 | 7 | 212.84 | 428.24 | 197.46 |
| 3 | 6 | 7 | 485.45 | 328.1 | 207.2 |
| 4 | 6 | 7 | 290.51 | 123.6 | 348.59 |
| -3 | 7 | 7 | 2235.48 | 3475.28 | 832.85 |
| -2 | 7 | 7 | 19.09 | 187.72 | 306.42 |
| -1 | 7 | 7 | 1997.64 | 2220.67 | 683.69 |
| 0 | 7 | 7 | 11.43 | -482.71 | 482.71 |
| 1 | 7 | 7 | 2077.15 | 2259.01 | 697.83 |
| 2 | 7 | 7 | 18.94 | 102.42 | 236.11 |
| 3 | 7 | 7 | 2350.83 | 3634.95 | 1048.07 |
| 0 | 0 | 8 | 18674.36 | 15661.4 | 880.3 |
| 0 | 1 | 8 | 14.16 | 104.62 | 47.56 |
| 1 | 1 | 8 | 248.57 | 252.59 | 177 |
| -1 | 2 | 8 | 156.55 | 258.47 | 94.32 |
| 0 | 2 | 8 | 9818.31 | 8583 | 219.47 |
| 1 | 2 | 8 | 164.75 | 99.98 | 153.16 |
| 2 | 2 | 8 | 6545.88 | 7201.53 | 554.27 |
| -2 | 3 | 8 | 26.24 | 123.84 | 119.88 |
| -1 | 3 | 8 | 521.17 | 451.91 | 188.83 |
| 0 | 3 | 8 | 32.69 | 14.98 | 42.3 |
| 1 | 3 | 8 | 511.3 | 305.75 | 141.82 |
| 2 | 3 | 8 | 20 | 56.44 | 82.25 |
| 3 | 3 | 8 | 1546.68 | 1600.26 | 242.47 |
| -3 | 4 | 8 | 39.68 | 121.82 | 265.99 |
| -2 | 4 | 8 | 3263.03 | 3887.28 | 539.91 |
| -1 | 4 | 8 | 682.62 | 707.23 | 285.74 |
| 0 | 4 | 8 | 4049.93 | 3563.41 | 402.82 |
| 1 | 4 | 8 | 690.69 | 447.87 | 127.79 |
| 2 | 4 | 8 | 3239.26 | 3878.96 | 504.82 |
| 3 | 4 | 8 | 48.23 | -83.9 | 93.21 |
| 4 | 4 | 8 | 2012.23 | 2394.05 | 343.85 |
| -4 | 5 | 8 | 48.77 | -107.89 | 107.89 |
| -3 | 5 | 8 | 431.94 | 914.34 | 293.15 |
| -2 | 5 | 8 | 75.26 | -102.31 | 196.61 |
| -1 | 5 | 8 | 169.66 | 662.5 | 220.36 |
| 0 | 5 | 8 | 8.16 | 145.09 | 304.2 |
| 1 | 5 | 8 | 152.3 | 355.73 | 181.32 |
| 2 | 5 | 8 | 76.55 | 134.45 | 121.11 |
| 3 | 5 | 8 | 412.99 | 579.72 | 175.67 |
| 4 | 5 | 8 | 46.94 | 72.34 | 219.23 |
| 5 | 5 | 8 | 29.33 | 270.01 | 181.23 |
| -4 | 6 | 8 | 1228.09 | 882.56 | 399.82 |
| -3 | 6 | 8 | 135.92 | 216.51 | 330.32 |
| -2 | 6 | 8 | 2007.91 | 2301.29 | 623.5 |
| -1 | 6 | 8 | 825.61 | 645.4 | 243.95 |
| 0 | 6 | 8 | 2370.35 | 2696.58 | 474.87 |
| 1 | 6 | 8 | 827.19 | 727.92 | 225.12 |
| 2 | 6 | 8 | 1976.35 | 2443.82 | 326.97 |
| 3 | 6 | 8 | 137.4 | 308.59 | 234.57 |
| 4 | 6 | 8 | 1209.59 | 1696.35 | 505.31 |
| -3 | 7 | 8 | 12.49 | 332.41 | 350.98 |
| -2 | 7 | 8 | 26.98 | 188.83 | 312.4 |
| -1 | 7 | 8 | 23.11 | 387.11 | 400.29 |
| 0 | 7 | 8 | 4.21 | -419.9 | 419.9 |
| 1 | 7 | 8 | 15.17 | 159.44 | 348.14 |
| 2 | 7 | 8 | 27.06 | -313.73 | 358 |
| 3 | 7 | 8 | 4.3 | -286.55 | 391.8 |
| 0 | 1 | 9 | 1920.03 | 1677.79 | 109.06 |
| 1 | 1 | 9 | 430.39 | 349.39 | 95.45 |
| -1 | 2 | 9 | 1594.21 | 1588.48 | 312.21 |
| 0 | 2 | 9 | 2089.29 | 1784.59 | 103.49 |
| 1 | 2 | 9 | 1695.71 | 1870.58 | 169.94 |
| 2 | 2 | 9 | 2230.84 | 2058.69 | 235.09 |
| -2 | 3 | 9 | 186.64 | 292.97 | 204.6 |
| -1 | 3 | 9 | 337.64 | 165.23 | 135.98 |
| 0 | 3 | 9 | 206.69 | 121.96 | 39.63 |
| 1 | 3 | 9 | 327.55 | 423.4 | 97.9 |
| 2 | 3 | 9 | 69.54 | 140.88 | 177.6 |
| 3 | 3 | 9 | 23.27 | 272.38 | 231.48 |
| -3 | 4 | 9 | 107.63 | 340.09 | 203.04 |
| -2 | 4 | 9 | 1929.94 | 1882.47 | 449.06 |
| -1 | 4 | 9 | 593.25 | 339.26 | 189.03 |
| 0 | 4 | 9 | 3073.19 | 2539.4 | 297.41 |
| 1 | 4 | 9 | 734.66 | 843.35 | 175.44 |
| 2 | 4 | 9 | 1941.71 | 1905.24 | 274.78 |
| 3 | 4 | 9 | 318.16 | 363.26 | 210.9 |
| 4 | 4 | 9 | 572.64 | 854.22 | 217.8 |
| -4 | 5 | 9 | 322.61 | 318.53 | 157.89 |
| -3 | 5 | 9 | 68.15 | 287.48 | 179.1 |
| -2 | 5 | 9 | 814.54 | 1082.7 | 372.78 |
| -1 | 5 | 9 | 40.53 | 40.21 | 334.28 |
| 0 | 5 | 9 | 1289.56 | 1076.47 | 243.13 |
| 1 | 5 | 9 | 21.93 | 312.1 | 127.79 |
| 2 | 5 | 9 | 820.7 | 745.37 | 219.27 |
| 3 | 5 | 9 | 42.59 | 67.63 | 309.33 |
| 4 | 5 | 9 | 264.42 | 170.57 | 169.78 |
| 5 | 5 | 9 | 153.2 | -25.87 | 114.77 |
| -4 | 6 | 9 | 166.7 | 275 | 278.03 |
| -3 | 6 | 9 | 173.25 | 644.36 | 294.01 |
| -2 | 6 | 9 | 1015.8 | 863.42 | 301.74 |
| -1 | 6 | 9 | 35.55 | 114.94 | 108.73 |
| 0 | 6 | 9 | 1708.68 | 1503.84 | 330.2 |
| 1 | 6 | 9 | 146.1 | 363.9 | 301.18 |
| 2 | 6 | 9 | 1039.95 | 818.5 | 271.3 |
| 3 | 6 | 9 | 357.29 | 52.97 | 164.85 |
| 4 | 6 | 9 | 182.86 | 285.67 | 294.89 |
| -3 | 7 | 9 | 121.5 | 231.79 | 225.1 |
| -2 | 7 | 9 | 299.62 | 94.82 | 239.78 |
| -1 | 7 | 9 | 68.76 | 65.01 | 316.87 |
| 0 | 7 | 9 | 415.27 | 170.22 | 342.57 |
| 1 | 7 | 9 | 56.95 | 514.21 | 540.69 |
| 2 | 7 | 9 | 347.32 | -299.26 | 459.55 |
| 3 | 7 | 9 | 101.06 | 429.58 | 590.79 |
| 0 | 1 | 10 | 1015.44 | 1029.62 | 90.41 |
| 1 | 1 | 10 | 25567.16 | 26450.61 | 1100.61 |
| -1 | 2 | 10 | 613.31 | 465.64 | 212.45 |
| 0 | 2 | 10 | 36.65 | 242.62 | 50.39 |
| 1 | 2 | 10 | 631.47 | 577.2 | 151.42 |
| 2 | 2 | 10 | 2507.79 | 2641.69 | 262.87 |
| -2 | 3 | 10 | 887.75 | 1248.22 | 209.21 |
| -1 | 3 | 10 | 12008.99 | 10230.42 | 872.52 |
| 0 | 3 | 10 | 1032 | 995.72 | 104.32 |
| 1 | 3 | 10 | 12005.05 | 11330.53 | 409.66 |
| 2 | 3 | 10 | 866.11 | 1115.59 | 205.57 |
| 3 | 3 | 10 | 6408.33 | 6635.77 | 486.45 |
| -3 | 4 | 10 | 411.31 | 666.91 | 331.92 |
| -2 | 4 | 10 | 2980.92 | 3132.02 | 579.31 |
| -1 | 4 | 10 | 199.97 | 184.56 | 169.54 |
| 0 | 4 | 10 | 166.18 | 106.76 | 99.54 |
| 1 | 4 | 10 | 213.76 | 101.42 | 72.93 |
| 2 | 4 | 10 | 2947.69 | 3184.87 | 345.6 |
| 3 | 4 | 10 | 429.39 | 717.57 | 204.79 |
| 4 | 4 | 10 | 3854.86 | 5279.41 | 577.34 |
| -4 | 5 | 10 | 14.03 | 80.26 | 103.27 |
| -3 | 5 | 10 | 2072.99 | 1868.6 | 496.46 |
| -2 | 5 | 10 | 37.2 | 352.05 | 147.85 |
| -1 | 5 | 10 | 3736.23 | 3875.65 | 462.88 |
| 0 | 5 | 10 | 108.7 | 444.46 | 180.06 |
| 1 | 5 | 10 | 3727.1 | 3731.45 | 442.5 |
| 2 | 5 | 10 | 24.34 | 339.72 | 229.1 |
| 3 | 5 | 10 | 2062.5 | 2363.49 | 544.22 |
| 4 | 5 | 10 | 1.25 | -4.07 | 122.18 |
| 5 | 5 | 10 | 692.2 | 625.68 | 370.22 |
| -4 | 6 | 10 | 1550.93 | 2273.39 | 666 |
| -3 | 6 | 10 | 28.37 | 575.86 | 342.76 |
| -2 | 6 | 10 | 1162.62 | 1404.31 | 493.36 |
| -1 | 6 | 10 | 17.61 | -83.06 | 204.41 |
| 0 | 6 | 10 | 156.87 | 1008.77 | 458.55 |
| 1 | 6 | 10 | 21.06 | 246.99 | 140.37 |
| 2 | 6 | 10 | 1120.99 | 1301.07 | 342.25 |
| 3 | 6 | 10 | 30.83 | 201.39 | 282.3 |
| 4 | 6 | 10 | 1526.27 | 2380.17 | 614.48 |
| -3 | 7 | 10 | 459.08 | 1532.01 | 607.04 |
| -2 | 7 | 10 | 593.37 | 782.09 | 416.63 |
| -1 | 7 | 10 | 782.82 | 421.94 | 279.79 |
| 0 | 7 | 10 | 981.78 | 346.99 | 293.49 |
| 1 | 7 | 10 | 776.84 | 900.53 | 372.51 |
| 2 | 7 | 10 | 582.35 | 790.19 | 619.41 |
| 0 | 1 | 11 | 9185.16 | 8520.22 | 276.73 |
| 1 | 1 | 11 | 169.21 | -13.55 | 117.64 |
| -1 | 2 | 11 | 5231.03 | 4611.8 | 538.2 |
| 0 | 2 | 11 | 24650.42 | 19993.35 | 343.22 |
| 1 | 2 | 11 | 5144.87 | 4923.33 | 322.44 |
| 2 | 2 | 11 | 26435.08 | 23445.67 | 845.39 |
| -2 | 3 | 11 | 5955.29 | 6020.17 | 431.31 |
| -1 | 3 | 11 | 45.36 | -174.12 | 174.12 |
| 0 | 3 | 11 | 9616.9 | 8149.92 | 292.65 |
| 1 | 3 | 11 | 49.04 | 113.01 | 67.67 |
| 2 | 3 | 11 | 6025.45 | 6244.77 | 427.36 |
| 3 | 3 | 11 | 175.59 | 177.89 | 180.96 |
| -3 | 4 | 11 | 1972.18 | 1954.44 | 311.38 |
| -2 | 4 | 11 | 17110.54 | 14773.86 | 1225.26 |
| -1 | 4 | 11 | 1558.54 | 922.48 | 280.31 |
| 0 | 4 | 11 | 24741.88 | 21587.82 | 963.99 |
| 1 | 4 | 11 | 1431.19 | 1189.38 | 134.95 |
| 2 | 4 | 11 | 17224.98 | 17905.79 | 807.64 |
| 3 | 4 | 11 | 1811.39 | 2085.87 | 289.46 |
| 4 | 4 | 11 | 6375.52 | 6483.33 | 575.12 |
| -4 | 5 | 11 | 1250.26 | 1488.29 | 294.47 |
| -3 | 5 | 11 | 607.93 | 773.74 | 358.21 |
| -2 | 5 | 11 | 3855.12 | 2791.22 | 602.95 |
| -1 | 5 | 11 | 179.2 | 361.5 | 208.63 |
| 0 | 5 | 11 | 5745.82 | 4996.66 | 471.67 |
| 1 | 5 | 11 | 179.49 | 133.68 | 104.54 |
| 2 | 5 | 11 | 3809.08 | 3743.74 | 589.07 |
| 3 | 5 | 11 | 603.8 | 1009.64 | 243.61 |
| 4 | 5 | 11 | 1263.2 | 1804.48 | 546 |
| 5 | 5 | 11 | 690.63 | 588.65 | 296.86 |
| -4 | 6 | 11 | 1636.32 | 1838.3 | 554.08 |
| -3 | 6 | 11 | 704.07 | 453.51 | 363.32 |
| -2 | 6 | 11 | 5328.01 | 5086.33 | 880.48 |
| -1 | 6 | 11 | 611.21 | 278.34 | 291.64 |
| 0 | 6 | 11 | 8209.52 | 7462.34 | 1059.51 |
| 1 | 6 | 11 | 513.67 | 740.08 | 353.84 |
| 2 | 6 | 11 | 5457.52 | 6419.33 | 730.16 |
| 3 | 6 | 11 | 560.69 | 1183.28 | 442.17 |
| 4 | 6 | 11 | 1713.28 | 2244.88 | 647.72 |
| -2 | 7 | 11 | 1107.66 | 1432.54 | 573.12 |
| -1 | 7 | 11 | 403.62 | -73.79 | 322.07 |
| 0 | 7 | 11 | 1500.63 | 1416.59 | 635.81 |
| 1 | 7 | 11 | 396.84 | 506.3 | 513.82 |
| 2 | 7 | 11 | 1047.09 | 1906.03 | 651.54 |
| 0 | 0 | 12 | 701656.4 | 636954.1 | 7417.48 |
| 0 | 1 | 12 | 33.58 | 321.34 | 78.18 |
| 1 | 1 | 12 | 277.77 | 412.68 | 187.34 |
| -1 | 2 | 12 | 943.23 | 1132.74 | 300.41 |
| 0 | 2 | 12 | 365329.3 | 327214.6 | 1366.71 |
| 1 | 2 | 12 | 930.24 | 1034.07 | 109.43 |
| 2 | 2 | 12 | 209762.8 | 220905.6 | 2127.82 |
| -2 | 3 | 12 | 1020.2 | 992.44 | 198.08 |
| -1 | 3 | 12 | 773.84 | 590.53 | 194.91 |
| 0 | 3 | 12 | 163.55 | 130.53 | 55.57 |
| 1 | 3 | 12 | 783.02 | 660.38 | 108.78 |
| 2 | 3 | 12 | 1033.33 | 900.72 | 163.91 |
| 3 | 3 | 12 | 2317.8 | 2476.62 | 301.29 |
| -3 | 4 | 12 | 1148.04 | 797.91 | 219.2 |
| -2 | 4 | 12 | 48440.56 | 46124.35 | 2155.05 |
| -1 | 4 | 12 | 838.28 | 504.02 | 192.86 |
| 0 | 4 | 12 | 73508.04 | 67750.79 | 2826.72 |
| 1 | 4 | 12 | 825.68 | 663.82 | 104.38 |
| 2 | 4 | 12 | 48453.56 | 52955.38 | 2730.63 |
| 3 | 4 | 12 | 1131.7 | 1213.64 | 532.2 |
| 4 | 4 | 12 | 15745.89 | 16045.41 | 873.94 |
| -4 | 5 | 12 | 957.23 | 847.62 | 322.14 |
| -3 | 5 | 12 | 760.44 | 1285.49 | 465.07 |
| -2 | 5 | 12 | 742.83 | 502.22 | 375.82 |
| -1 | 5 | 12 | 323.69 | 130.98 | 176.13 |
| 0 | 5 | 12 | 196.85 | 244.95 | 115.21 |
| 1 | 5 | 12 | 329.78 | 123.73 | 91.14 |
| 2 | 5 | 12 | 731.17 | 1395.21 | 445.37 |
| 3 | 5 | 12 | 763.45 | 758.5 | 345.08 |
| 4 | 5 | 12 | 949.58 | 1369.53 | 495.9 |
| 5 | 5 | 12 | 207.85 | 483.33 | 313.96 |
| -4 | 6 | 12 | 3574.51 | 3571.65 | 799.82 |
| -3 | 6 | 12 | 499.38 | 585.41 | 342.33 |
| -2 | 6 | 12 | 6266.77 | 5635.23 | 924.84 |
| -1 | 6 | 12 | 268.35 | -188.43 | 188.43 |
| 0 | 6 | 12 | 7734.56 | 8322.12 | 1121.57 |
| 1 | 6 | 12 | 260.24 | 212.3 | 288.57 |
| 2 | 6 | 12 | 6279.33 | 7596.04 | 822.24 |
| 3 | 6 | 12 | 483.75 | 712.44 | 332.81 |
| 4 | 6 | 12 | 3582.22 | 3123.34 | 791.03 |
| -2 | 7 | 12 | 300.23 | -246.91 | 364.4 |
| -1 | 7 | 12 | 97.53 | 965.68 | 468.19 |
| 0 | 7 | 12 | 138.09 | 565.15 | 461.96 |
| 1 | 7 | 12 | 93.31 | 717.12 | 415.39 |
| 2 | 7 | 12 | 284.23 | 162.74 | 284.59 |
| 0 | 1 | 13 | 17967.74 | 18106.61 | 413.74 |
| 1 | 1 | 13 | 1051.69 | 1182.67 | 262.17 |
| -1 | 2 | 13 | 12641.04 | 13398.33 | 926.9 |
| 0 | 2 | 13 | 25133.75 | 19120.63 | 479.95 |
| 1 | 2 | 13 | 12681.75 | 13016.33 | 386.83 |
| 2 | 2 | 13 | 25230.99 | 22520.34 | 694.15 |
| -2 | 3 | 13 | 7105.05 | 7507.65 | 810.1 |
| -1 | 3 | 13 | 725.54 | 723.63 | 261.4 |
| 0 | 3 | 13 | 9603.33 | 9154.77 | 351.1 |
| 1 | 3 | 13 | 695.25 | 520.05 | 105.55 |
| 2 | 3 | 13 | 7035.78 | 6974.01 | 433.39 |
| 3 | 3 | 13 | 57 | 249.1 | 117.98 |
| -3 | 4 | 13 | 3095.38 | 3480.31 | 398.98 |
| -2 | 4 | 13 | 14730.48 | 14662.08 | 1245.72 |
| -1 | 4 | 13 | 5216.04 | 5644.31 | 485.47 |
| 0 | 4 | 13 | 23803.92 | 21353.25 | 794.1 |
| 1 | 4 | 13 | 5244.71 | 5232.32 | 295.3 |
| 2 | 4 | 13 | 14567.9 | 13344.42 | 974.52 |
| 3 | 4 | 13 | 3145.05 | 3042.62 | 362.01 |
| 4 | 4 | 13 | 3790.14 | 4061.47 | 450.68 |
| -4 | 5 | 13 | 1217.42 | 487.11 | 298.82 |
| -3 | 5 | 13 | 1002.79 | 795.38 | 443.86 |
| -2 | 5 | 13 | 2674.79 | 2462.66 | 600.28 |
| -1 | 5 | 13 | 132.56 | -237.14 | 268.39 |
| 0 | 5 | 13 | 3488.29 | 2849.45 | 594.01 |
| 1 | 5 | 13 | 94.4 | 289.78 | 137.59 |
| 2 | 5 | 13 | 2635.17 | 2536 | 586.34 |
| 3 | 5 | 13 | 964.6 | 1140.08 | 365.16 |
| 4 | 5 | 13 | 1193.03 | 1328.26 | 454.1 |
| 5 | 5 | 13 | 1416.34 | 1337.98 | 472.9 |
| -4 | 6 | 13 | 817.49 | 791.36 | 389.83 |
| -3 | 6 | 13 | 925.89 | 849.16 | 417.69 |
| -2 | 6 | 13 | 3998.43 | 4452.16 | 855.37 |
| -1 | 6 | 13 | 1579.28 | 1809.46 | 593.6 |
| 0 | 6 | 13 | 6701.4 | 6065.01 | 956.33 |
| 1 | 6 | 13 | 1586.3 | 1191.32 | 484.24 |
| 2 | 6 | 13 | 3808.31 | 3783.4 | 590.6 |
| 3 | 6 | 13 | 935.79 | 1650.25 | 583.65 |
| 4 | 6 | 13 | 701.79 | 1387.42 | 510.33 |
| -2 | 7 | 13 | 700.1 | 881.17 | 467.23 |
| -1 | 7 | 13 | 526.29 | 540.53 | 324.79 |
| 0 | 7 | 13 | 915.35 | 1781.91 | 683.41 |
| 1 | 7 | 13 | 515.73 | 279.76 | 344.81 |
| 2 | 7 | 13 | 691.82 | 227.97 | 183.49 |
| 0 | 1 | 14 | 109.46 | 187.14 | 61.11 |
| 1 | 1 | 14 | 206.24 | 431.95 | 196.36 |
| -1 | 2 | 14 | 316.16 | 231.73 | 171.36 |
| 0 | 2 | 14 | 5.14 | 213.65 | 46.28 |
| 1 | 2 | 14 | 304.36 | 212.97 | 48.21 |
| 2 | 2 | 14 | 5796.15 | 5672.71 | 405.94 |
| -2 | 3 | 14 | 371.71 | 410.41 | 220.46 |
| -1 | 3 | 14 | 2816.71 | 2668.49 | 457.61 |
| 0 | 3 | 14 | 201.72 | 350.11 | 74.32 |
| 1 | 3 | 14 | 2824.98 | 2622.45 | 199.62 |
| 2 | 3 | 14 | 387.26 | 415.62 | 193.95 |
| 3 | 3 | 14 | 4723.27 | 4847.52 | 396.03 |
| -3 | 4 | 14 | 518.77 | 746.67 | 344.17 |
| -2 | 4 | 14 | 5883.29 | 6011.9 | 816.47 |
| -1 | 4 | 14 | 346.24 | 28.43 | 126.94 |
| 0 | 4 | 14 | 15.61 | 467.78 | 153.24 |
| 1 | 4 | 14 | 329.58 | 376.95 | 87.48 |
| 2 | 4 | 14 | 5896.83 | 6078.18 | 500.32 |
| 3 | 4 | 14 | 494.66 | 490.46 | 166.86 |
| 4 | 4 | 14 | 6419.18 | 8512.2 | 1060.83 |
| -4 | 5 | 14 | 220.96 | 585.34 | 408.35 |
| -3 | 5 | 14 | 3747.69 | 4149.32 | 756.18 |
| -2 | 5 | 14 | 73.47 | 282.85 | 254.58 |
| -1 | 5 | 14 | 5535.31 | 5168.83 | 796.86 |
| 0 | 5 | 14 | 7.79 | 434.06 | 326.54 |
| 1 | 5 | 14 | 5554.74 | 6189.21 | 600.62 |
| 2 | 5 | 14 | 80.81 | 191.79 | 169.89 |
| 3 | 5 | 14 | 3772.81 | 3980.58 | 744.89 |
| 4 | 5 | 14 | 231.89 | -72.94 | 284.47 |
| 5 | 5 | 14 | 1535.78 | 1775.23 | 575.79 |
| -4 | 6 | 14 | 1585.4 | 1826.34 | 573.44 |
| -3 | 6 | 14 | 262.26 | 172.77 | 194.42 |
| -2 | 6 | 14 | 1442.9 | 1948.88 | 580.69 |
| -1 | 6 | 14 | 147.05 | 311.59 | 198.62 |
| 0 | 6 | 14 | 4.61 | 144.53 | 311.5 |
| 1 | 6 | 14 | 135.68 | 214.95 | 143.83 |
| 2 | 6 | 14 | 1457.68 | 1932.55 | 362.57 |
| 3 | 6 | 14 | 245.41 | 645.28 | 367.67 |
| 4 | 6 | 14 | 1592.38 | 1786.78 | 544.67 |
| -2 | 7 | 14 | 3.35 | -213.93 | 248.16 |
| -1 | 7 | 14 | 2210.38 | 2744.25 | 709.96 |
| 0 | 7 | 14 | 4.8 | 691.76 | 455.57 |
| 1 | 7 | 14 | 2226.48 | 2566.62 | 751.14 |
| 2 | 7 | 14 | 7.38 | 78.5 | 195.61 |
| 0 | 1 | 15 | 55.88 | 84.75 | 49.49 |
| 1 | 1 | 15 | 1767.99 | 1794.02 | 228.16 |
| -1 | 2 | 15 | 11.06 | -15.1 | 150.6 |
| 0 | 2 | 15 | 7300.55 | 5628.87 | 260.97 |
| 1 | 2 | 15 | 72.89 | -21.78 | 278.3 |
| 2 | 2 | 15 | 6633.72 | 6341.61 | 737.96 |
| -2 | 3 | 15 | 484.7 | 286.66 | 199.39 |
| -1 | 3 | 15 | 2591 | 2095.8 | 434.31 |
| 0 | 3 | 15 | 750.18 | 586.33 | 70.22 |
| 1 | 3 | 15 | 2602.65 | 2394.97 | 190.12 |
| 2 | 3 | 15 | 338.81 | 364.58 | 86.68 |
| 3 | 3 | 15 | 1052.55 | 1152.98 | 199.59 |
| -3 | 4 | 15 | 19.36 | 361.71 | 351.11 |
| -2 | 4 | 15 | 3554.64 | 3474.01 | 612.76 |
| -1 | 4 | 15 | 149.14 | 141.2 | 206.94 |
| 0 | 4 | 15 | 7112.5 | 5932.37 | 361.28 |
| 1 | 4 | 15 | 172.12 | 203.87 | 87.26 |
| 2 | 4 | 15 | 3615.43 | 3387.04 | 490.23 |
| 3 | 4 | 15 | 93.59 | 130.93 | 142.08 |
| 4 | 4 | 15 | 362.05 | 777.03 | 410.55 |
| -4 | 5 | 15 | 261.69 | 126.81 | 240.22 |
| -3 | 5 | 15 | 148.49 | 556.03 | 378.63 |
| -2 | 5 | 15 | 689.19 | 845.31 | 437.51 |
| -1 | 5 | 15 | 701.19 | 76.73 | 261.33 |
| 0 | 5 | 15 | 805.99 | 590.98 | 302.61 |
| 1 | 5 | 15 | 712.83 | 798.6 | 248.66 |
| 2 | 5 | 15 | 544.03 | 327.05 | 206.07 |
| 3 | 5 | 15 | 160.15 | 625.06 | 344.76 |
| 4 | 5 | 15 | 169.51 | 53.85 | 198.69 |
| 5 | 5 | 15 | 0.24 | 236.3 | 169.9 |
| -4 | 6 | 15 | 77.41 | -147.57 | 290.67 |
| -3 | 6 | 15 | 32.33 | 265.46 | 329.52 |
| -2 | 6 | 15 | 868.18 | 1034.46 | 450.67 |
| -1 | 6 | 15 | 60.94 | -13.36 | 186.7 |
| 0 | 6 | 15 | 1840.99 | 1406.31 | 527.41 |
| 1 | 6 | 15 | 40.35 | 74.9 | 222.91 |
| 2 | 6 | 15 | 949.45 | 393.2 | 212.09 |
| 3 | 6 | 15 | 3.89 | 201.85 | 324.27 |
| 4 | 6 | 15 | 133.54 | 301.72 | 342.82 |
| -2 | 7 | 15 | 214.36 | -146.33 | 249.38 |
| -1 | 7 | 15 | 51.85 | 248.54 | 305.63 |
| 0 | 7 | 15 | 148.47 | 0.98 | 238.39 |
| 1 | 7 | 15 | 54.35 | 52.29 | 236.17 |
| 2 | 7 | 15 | 139.84 | -91.45 | 183.55 |
| 0 | 0 | 16 | 926.82 | 890.89 | 126.92 |
| 0 | 1 | 16 | 28.01 | 229.43 | 73.99 |
| 1 | 1 | 16 | 25.02 | -26.82 | 88.98 |
| -1 | 2 | 16 | 3335.71 | 3202.32 | 469.2 |
| 0 | 2 | 16 | 0.73 | 57.2 | 54.78 |
| 1 | 2 | 16 | 3342.47 | 3631.91 | 340.1 |
| 2 | 2 | 16 | 261.97 | 317.35 | 273.41 |
| -2 | 3 | 16 | 2095.02 | 2291.45 | 526.29 |
| -1 | 3 | 16 | 95.39 | 519.43 | 266.77 |
| 0 | 3 | 16 | 60.7 | 107.51 | 51.46 |
| 1 | 3 | 16 | 90.06 | 244.76 | 99.41 |
| 2 | 3 | 16 | 2076.82 | 2038.24 | 185.44 |
| 3 | 3 | 16 | 341.07 | 360.41 | 105.12 |
| -3 | 4 | 16 | 1814.61 | 2198.49 | 554.2 |
| -2 | 4 | 16 | 1461.15 | 1031.86 | 385.48 |
| -1 | 4 | 16 | 2280.46 | 1640.39 | 409.66 |
| 0 | 4 | 16 | 1433.86 | 1328.41 | 315.1 |
| 1 | 4 | 16 | 2284.76 | 2614.44 | 268.13 |
| 2 | 4 | 16 | 1461.87 | 1596.92 | 274.32 |
| 3 | 4 | 16 | 1831.65 | 1751.09 | 469.34 |
| 4 | 4 | 16 | 1204.95 | 824.92 | 392.22 |
| -4 | 5 | 16 | 795.87 | 696.47 | 379.17 |
| -3 | 5 | 16 | 238.63 | 789.48 | 390.1 |
| -2 | 5 | 16 | 693.54 | 1267.04 | 462.3 |
| -1 | 5 | 16 | 84.05 | 263.71 | 209.6 |
| 0 | 5 | 16 | 6.28 | 375.84 | 315.85 |
| 1 | 5 | 16 | 82.05 | -86.99 | 134.18 |
| 2 | 5 | 16 | 677.69 | 1235.47 | 314.56 |
| 3 | 5 | 16 | 238.39 | 425.07 | 175.67 |
| 4 | 5 | 16 | 777.34 | 388.58 | 159.83 |
| 5 | 5 | 16 | 218.31 | 534.09 | 449.78 |
| -4 | 6 | 16 | 565.4 | 582.44 | 368.06 |
| -3 | 6 | 16 | 342.49 | 222.51 | 287.78 |
| -2 | 6 | 16 | 1468.97 | 789.27 | 337.86 |
| -1 | 6 | 16 | 203.21 | 484.15 | 251.89 |
| 0 | 6 | 16 | 1997.19 | 2240.87 | 585.18 |
| 1 | 6 | 16 | 205.7 | 198.15 | 277.55 |
| 2 | 6 | 16 | 1472.31 | 1817.02 | 410 |
| 3 | 6 | 16 | 354.39 | 322.59 | 216.85 |
| 4 | 6 | 16 | 566.44 | 356.38 | 335.15 |
| -1 | 7 | 16 | 86.65 | -31.64 | 264.87 |
| 0 | 7 | 16 | 1.31 | 4.4 | 401.19 |
| 1 | 7 | 16 | 89.53 | -26.79 | 181.82 |
| 0 | 1 | 17 | 33967 | 32122.86 | 544.58 |
| 1 | 1 | 17 | 548.12 | 485.7 | 145.52 |
| -1 | 2 | 17 | 18588.09 | 17330 | 1085.57 |
| 0 | 2 | 17 | 194.06 | 96.71 | 46.63 |
| 1 | 2 | 17 | 18494.69 | 18392.19 | 612.13 |
| 2 | 2 | 17 | 181.01 | 145.42 | 148.46 |
| -2 | 3 | 17 | 12036.98 | 12467.28 | 1087.24 |
| -1 | 3 | 17 | 1916.41 | 1773.63 | 382.57 |
| 0 | 3 | 17 | 20163.76 | 18408.01 | 608.81 |
| 1 | 3 | 17 | 1896.33 | 1857.46 | 147.32 |
| 2 | 3 | 17 | 12281.66 | 11782.58 | 440.6 |
| 3 | 3 | 17 | 2581.49 | 2565.92 | 610.96 |
| -3 | 4 | 17 | 3102.26 | 2643.48 | 563.1 |
| -2 | 4 | 17 | 90.99 | 194.13 | 279.29 |
| -1 | 4 | 17 | 3735.4 | 2902.88 | 570.29 |
| 0 | 4 | 17 | 208.81 | 134.38 | 120.87 |
| 1 | 4 | 17 | 3710.64 | 3607.07 | 328.62 |
| 2 | 4 | 17 | 95.32 | 44.81 | 340.63 |
| 3 | 4 | 17 | 2979.57 | 3262.29 | 644.51 |
| 4 | 4 | 17 | 1.22 | -69.05 | 204.3 |
| -4 | 5 | 17 | 1593.93 | 1772.07 | 547.43 |
| -3 | 5 | 17 | 2438.31 | 1988.86 | 576.75 |
| -2 | 5 | 17 | 4777.59 | 5472.26 | 850.67 |
| -1 | 5 | 17 | 2379.8 | 2153.92 | 535.82 |
| 0 | 5 | 17 | 7185.52 | 6418.54 | 865.97 |
| 1 | 5 | 17 | 2339.74 | 2275.62 | 404.75 |
| 2 | 5 | 17 | 5030.48 | 5706.17 | 645.71 |
| 3 | 5 | 17 | 2389.25 | 2049.84 | 605.11 |
| 4 | 5 | 17 | 1766.7 | 1003.03 | 331.6 |
| 5 | 5 | 17 | 1746.26 | 1846.99 | 616.25 |
| -3 | 6 | 17 | 588.1 | 423.32 | 287.03 |
| -2 | 6 | 17 | 39.97 | -80 | 223.42 |
| -1 | 6 | 17 | 586.75 | 170.3 | 287.31 |
| 0 | 6 | 17 | 43.66 | 467.9 | 320.64 |
| 1 | 6 | 17 | 623.65 | 627.5 | 189.32 |
| 2 | 6 | 17 | 50.74 | -136.29 | 243.4 |
| 3 | 6 | 17 | 618.74 | 701.52 | 273.36 |
| -1 | 7 | 17 | 1521.49 | 933.08 | 452 |
| 0 | 7 | 17 | 1325.61 | 1183.4 | 516.94 |
| 1 | 7 | 17 | 1497.6 | 1274.6 | 514.22 |
| 0 | 1 | 18 | 543.48 | 1494.8 | 155.01 |
| 1 | 1 | 18 | 64701.59 | 72142.66 | 1175.07 |
| -1 | 2 | 18 | 290.81 | 420.63 | 228.24 |
| 0 | 2 | 18 | 3.44 | 27.26 | 47.69 |
| 1 | 2 | 18 | 286.28 | 683.94 | 154.23 |
| 2 | 2 | 18 | 4.27 | 26.96 | 140.12 |
| -2 | 3 | 18 | 1921.44 | 1844.26 | 472.12 |
| -1 | 3 | 18 | 46711.37 | 45506.69 | 1963.39 |
| 0 | 3 | 18 | 3480.65 | 2963.45 | 226.19 |
| 1 | 3 | 18 | 46704.85 | 52177.96 | 2916.96 |
| 2 | 3 | 18 | 1924.67 | 1417.37 | 242.99 |
| 3 | 3 | 18 | 31433.75 | 31342.84 | 1863.77 |
| -3 | 4 | 18 | 391.71 | 720.84 | 387.72 |
| -2 | 4 | 18 | 76.15 | 344.04 | 250.08 |
| -1 | 4 | 18 | 129.58 | 472.26 | 306.53 |
| 0 | 4 | 18 | 19.66 | -18.74 | 105.46 |
| 1 | 4 | 18 | 143.37 | 220.42 | 101.45 |
| 2 | 4 | 18 | 74.35 | -95.05 | 95.05 |
| 3 | 4 | 18 | 422.74 | 401.39 | 253.81 |
| 4 | 4 | 18 | 292.63 | 87.68 | 188.57 |
| -4 | 5 | 18 | 732.26 | 828.7 | 395.88 |
| -3 | 5 | 18 | 13205.27 | 12017.89 | 1284.29 |
| -2 | 5 | 18 | 2877.69 | 2765.64 | 629.03 |
| -1 | 5 | 18 | 21505.41 | 20656.36 | 1612.29 |
| 0 | 5 | 18 | 4738.4 | 5363.36 | 815.09 |
| 1 | 5 | 18 | 21495.57 | 20428.95 | 1132.92 |
| 2 | 5 | 18 | 2875.05 | 2638.2 | 483.42 |
| 3 | 5 | 18 | 13193.68 | 14063.05 | 1442.45 |
| 4 | 5 | 18 | 709.07 | 1222.73 | 519.64 |
| 5 | 5 | 18 | 4776.11 | 3972.93 | 844.03 |
| -3 | 6 | 18 | 148.84 | 15.64 | 229.87 |
| -2 | 6 | 18 | 155.12 | 118.07 | 246.63 |
| -1 | 6 | 18 | 162.32 | -244.26 | 272.07 |
| 0 | 6 | 18 | 27.02 | 573.99 | 311.05 |
| 1 | 6 | 18 | 184.98 | 665.75 | 372.35 |
| 2 | 6 | 18 | 167.28 | 381.95 | 177.54 |
| 3 | 6 | 18 | 195.59 | 212.97 | 346.06 |
| -1 | 7 | 18 | 5215.08 | 4674.96 | 954.57 |
| 0 | 7 | 18 | 2681.8 | 2833.42 | 723.12 |
| 1 | 7 | 18 | 5210.27 | 4511.04 | 937 |
| 0 | 1 | 19 | 35182.86 | 34987.94 | 595.71 |
| 1 | 1 | 19 | 321.26 | 708.62 | 169.79 |
| -1 | 2 | 19 | 22613.82 | 23714.74 | 1291.32 |
| 0 | 2 | 19 | 441.1 | 475.26 | 79.97 |
| 1 | 2 | 19 | 22710.53 | 23762.74 | 725.74 |
| 2 | 2 | 19 | 378.44 | 671.48 | 311.3 |
| -2 | 3 | 19 | 12417.12 | 12152.13 | 1096.74 |
| -1 | 3 | 19 | 109.95 | 608.98 | 309.71 |
| 0 | 3 | 19 | 17718.6 | 18217.83 | 547 |
| 1 | 3 | 19 | 149.86 | 119.83 | 116.2 |
| 2 | 3 | 19 | 12244.15 | 11785.63 | 1071.41 |
| 3 | 3 | 19 | 203.39 | 848.06 | 373.41 |
| -3 | 4 | 19 | 4458.63 | 3891.76 | 745.22 |
| -2 | 4 | 19 | 95.13 | -87.84 | 137.35 |
| -1 | 4 | 19 | 7038.07 | 5943.33 | 803.06 |
| 0 | 4 | 19 | 213.58 | 238.31 | 100.17 |
| 1 | 4 | 19 | 7121.09 | 6902.92 | 456.55 |
| 2 | 4 | 19 | 107.58 | 452.28 | 184.79 |
| 3 | 4 | 19 | 4608.76 | 4449.05 | 780.9 |
| 4 | 4 | 19 | 20.3 | 474.66 | 234.4 |
| -4 | 5 | 19 | 1803.19 | 1954.06 | 592.11 |
| -3 | 5 | 19 | 1110.93 | 1136.4 | 400.02 |
| -2 | 5 | 19 | 3874.14 | 3698.93 | 718.35 |
| -1 | 5 | 19 | 287.79 | 89.49 | 215.35 |
| 0 | 5 | 19 | 4970.09 | 5061.55 | 793.01 |
| 1 | 5 | 19 | 365.1 | 501.13 | 243.47 |
| 2 | 5 | 19 | 3768.22 | 4348.44 | 577.96 |
| 3 | 5 | 19 | 1206.55 | 811.88 | 352.01 |
| 4 | 5 | 19 | 1712.77 | 1384.2 | 511.13 |
| -3 | 6 | 19 | 1042.17 | 1421.16 | 514.66 |
| -2 | 6 | 19 | 13.21 | 589.03 | 385.43 |
| -1 | 6 | 19 | 1409.27 | 929.37 | 446.84 |
| 0 | 6 | 19 | 3.4 | -68.35 | 286.41 |
| 1 | 6 | 19 | 1437.99 | 1799.63 | 508.92 |
| 2 | 6 | 19 | 5.05 | -36.73 | 213.45 |
| 3 | 6 | 19 | 1092.56 | 806.51 | 313.23 |
| 0 | 7 | 19 | 736.7 | 1157.38 | 425.89 |
| 0 | 0 | 20 | 4384.7 | 3440.37 | 272.68 |
| 0 | 1 | 20 | 31.26 | 511.21 | 101.64 |
| 1 | 1 | 20 | 152.76 | 133.39 | 61.8 |
| -1 | 2 | 20 | 1194.8 | 1894.67 | 404.61 |
| 0 | 2 | 20 | 2151.02 | 1668.71 | 161.95 |
| 1 | 2 | 20 | 1208.31 | 1168.41 | 168.17 |
| 2 | 2 | 20 | 1184.01 | 772.65 | 337.71 |
| -2 | 3 | 20 | 393.77 | 545.01 | 283.33 |
| -1 | 3 | 20 | 494.26 | 338.22 | 164.44 |
| 0 | 3 | 20 | 100.41 | 266.68 | 85.25 |
| 1 | 3 | 20 | 494.68 | 324.03 | 238.94 |
| 2 | 3 | 20 | 377.11 | 485.29 | 167.85 |
| 3 | 3 | 20 | 1625.8 | 1788.47 | 494.22 |
| -3 | 4 | 20 | 566.55 | 1651.98 | 501.11 |
| -2 | 4 | 20 | 401.68 | 613.82 | 298.99 |
| -1 | 4 | 20 | 1863.16 | 2293.75 | 504.26 |
| 0 | 4 | 20 | 485.52 | 563.93 | 185.76 |
| 1 | 4 | 20 | 1872.93 | 1683.34 | 237.09 |
| 2 | 4 | 20 | 386.52 | 813.03 | 227.17 |
| 3 | 4 | 20 | 579.05 | 705.31 | 284.78 |
| 4 | 4 | 20 | 344.76 | 574.13 | 381.65 |
| -4 | 5 | 20 | 41.98 | 202.75 | 315.3 |
| -3 | 5 | 20 | 461.27 | 1045.5 | 371.68 |
| -2 | 5 | 20 | 48.51 | 202.05 | 294.22 |
| -1 | 5 | 20 | 169.09 | 283.45 | 239.69 |
| 0 | 5 | 20 | 50.75 | 198.39 | 263.26 |
| 1 | 5 | 20 | 167.81 | 537.92 | 181.71 |
| 2 | 5 | 20 | 44.75 | 49.24 | 146.84 |
| 3 | 5 | 20 | 459.44 | 308.69 | 259.56 |
| 4 | 5 | 20 | 38.06 | -91.03 | 239.79 |
| -3 | 6 | 20 | 309.79 | 1343.25 | 512.95 |
| -2 | 6 | 20 | 468.3 | 132.08 | 234.5 |
| -1 | 6 | 20 | 961.7 | 614.59 | 261.82 |
| 0 | 6 | 20 | 448.74 | 536.43 | 302.78 |
| 1 | 6 | 20 | 963.62 | 702.89 | 383.67 |
| 2 | 6 | 20 | 443.27 | 435.63 | 228.41 |
| 3 | 6 | 20 | 312.38 | 120.3 | 183.28 |
| 0 | 1 | 21 | 431.57 | 426.66 | 73.55 |
| 1 | 1 | 21 | 792.78 | 831.2 | 118.36 |
| -1 | 2 | 21 | 321.95 | 284.91 | 126.98 |
| 0 | 2 | 21 | 21.38 | 92.82 | 66.7 |
| 1 | 2 | 21 | 399.68 | 371.18 | 93.67 |
| 2 | 2 | 21 | 60.95 | 159.35 | 139.32 |
| -2 | 3 | 21 | 256.98 | 558.67 | 281.18 |
| -1 | 3 | 21 | 1153.62 | 1094.03 | 260.84 |
| 0 | 3 | 21 | 122.18 | 168.52 | 88.52 |
| 1 | 3 | 21 | 1138.39 | 1300.66 | 209.3 |
| 2 | 3 | 21 | 133.39 | 442.88 | 164.51 |
| 3 | 3 | 21 | 224.54 | 319.42 | 248.11 |
| -3 | 4 | 21 | 206.97 | 931.12 | 377.33 |
| -2 | 4 | 21 | 300.14 | 363.09 | 227.67 |
| -1 | 4 | 21 | 108.05 | 498.62 | 259.87 |
| 0 | 4 | 21 | 336.88 | 161.09 | 94.36 |
| 1 | 4 | 21 | 205.52 | 456.98 | 165.99 |
| 2 | 4 | 21 | 310.67 | 441.39 | 161.23 |
| 3 | 4 | 21 | 368.79 | 363.02 | 256.59 |
| 4 | 4 | 21 | 223.81 | 150.7 | 164.1 |
| -4 | 5 | 21 | 276.46 | 250.64 | 315.85 |
| -3 | 5 | 21 | 54.75 | 316.5 | 258.8 |
| -2 | 5 | 21 | 467.95 | 433.2 | 312.17 |
| -1 | 5 | 21 | 193.43 | 603.33 | 297.47 |
| 0 | 5 | 21 | 609.21 | 1642.11 | 473.97 |
| 1 | 5 | 21 | 164.44 | 122.04 | 225.59 |
| 2 | 5 | 21 | 419.27 | 581.29 | 228.27 |
| 3 | 5 | 21 | 17.89 | -191.02 | 191.02 |
| 4 | 5 | 21 | 204.98 | 193.27 | 219.46 |
| -3 | 6 | 21 | 162.96 | 335.38 | 464.92 |
| -2 | 6 | 21 | 459.72 | 106.28 | 252.7 |
| -1 | 6 | 21 | 30.95 | 178.88 | 201.3 |
| 0 | 6 | 21 | 679.08 | 690.29 | 448.52 |
| 1 | 6 | 21 | 93.58 | -79.11 | 277.35 |
| 2 | 6 | 21 | 493.03 | 292.15 | 190.4 |
| 3 | 6 | 21 | 269.37 | 274.91 | 289.8 |
| 0 | 1 | 22 | 316.93 | 595.7 | 108.09 |
| 1 | 1 | 22 | 6894.58 | 6240.52 | 296.23 |
| -1 | 2 | 22 | 209.59 | 249.59 | 155.27 |
| 0 | 2 | 22 | 37.07 | 106.21 | 72.46 |
| 1 | 2 | 22 | 227.81 | 154.1 | 73.46 |
| 2 | 2 | 22 | 260.19 | 457.46 | 192.55 |
| -2 | 3 | 22 | 305.33 | 471.14 | 294.16 |
| -1 | 3 | 22 | 1835.81 | 1382.7 | 241.43 |
| 0 | 3 | 22 | 385.69 | 551.16 | 103.55 |
| 1 | 3 | 22 | 1841.16 | 1966.96 | 244.58 |
| 2 | 3 | 22 | 276.9 | 158.38 | 121.12 |
| 3 | 3 | 22 | 487.54 | 675.07 | 354.45 |
| -3 | 4 | 22 | 61.68 | 47.76 | 231.98 |
| -2 | 4 | 22 | 586.06 | 609.96 | 256.17 |
| -1 | 4 | 22 | 54.58 | 32.2 | 162.49 |
| 0 | 4 | 22 | 205.8 | 205.41 | 137.2 |
| 1 | 4 | 22 | 69.65 | 163.93 | 105.18 |
| 2 | 4 | 22 | 599.77 | 557.48 | 317.23 |
| 3 | 4 | 22 | 86.63 | 198.16 | 185.71 |
| 4 | 4 | 22 | 1033 | 1245.33 | 430.2 |
| -4 | 5 | 22 | 83.71 | 180.57 | 308.52 |
| -3 | 5 | 22 | 27.64 | 36.08 | 267.45 |
| -2 | 5 | 22 | 129.34 | -122.88 | 163.37 |
| -1 | 5 | 22 | 103.33 | -280.4 | 280.4 |
| 0 | 5 | 22 | 176.71 | 563.98 | 327.4 |
| 1 | 5 | 22 | 110.16 | -200.75 | 229.73 |
| 2 | 5 | 22 | 111.74 | 170.84 | 163.27 |
| 3 | 5 | 22 | 35.88 | 209.95 | 348.2 |
| 4 | 5 | 22 | 65.17 | 316.13 | 234.14 |
| -3 | 6 | 22 | 11.95 | 112.69 | 240.41 |
| -2 | 6 | 22 | 497.01 | 743.17 | 419.77 |
| -1 | 6 | 22 | 2.52 | 283.29 | 221.09 |
| 0 | 6 | 22 | 212.74 | 108.33 | 245.66 |
| 1 | 6 | 22 | 6.62 | 139.17 | 269.98 |
| 2 | 6 | 22 | 497.55 | 643.88 | 437.4 |
| 3 | 6 | 22 | 17.81 | 386.09 | 161.83 |
| 0 | 1 | 23 | 14519.67 | 16811.31 | 402.59 |
| 1 | 1 | 23 | 12.77 | -1.72 | 61.21 |
| -1 | 2 | 23 | 9591.73 | 9729.06 | 615.56 |
| 0 | 2 | 23 | 5351.17 | 5136.96 | 308.82 |
| 1 | 2 | 23 | 9475.82 | 10304.51 | 559.77 |
| 2 | 2 | 23 | 6781.38 | 6401.81 | 548.26 |
| -2 | 3 | 23 | 9930.78 | 9812.21 | 1007.94 |
| -1 | 3 | 23 | 12.57 | -10.39 | 109.63 |
| 0 | 3 | 23 | 14801.34 | 14171 | 525.68 |
| 1 | 3 | 23 | 9.92 | -20.14 | 98.97 |
| 2 | 3 | 23 | 10067.1 | 9975.71 | 682.47 |
| 3 | 3 | 23 | 3.27 | -17.25 | 164.77 |
| -3 | 4 | 23 | 3765.11 | 3632.49 | 692.57 |
| -2 | 4 | 23 | 5579.4 | 5081.43 | 777.97 |
| -1 | 4 | 23 | 3508.17 | 3444.63 | 641.94 |
| 0 | 4 | 23 | 7100.35 | 6665.5 | 578.57 |
| 1 | 4 | 23 | 3343.83 | 2921.67 | 324.05 |
| 2 | 4 | 23 | 5586.66 | 5631.88 | 502.13 |
| 3 | 4 | 23 | 3536.73 | 3777.49 | 722.87 |
| 4 | 4 | 23 | 2722.82 | 2440.44 | 620.24 |
| -4 | 5 | 23 | 2300.75 | 1790.11 | 517.3 |
| -3 | 5 | 23 | 18.87 | -77.79 | 175.9 |
| -2 | 5 | 23 | 6515.07 | 5561.61 | 853.72 |
| -1 | 5 | 23 | 3.24 | 265.41 | 218.62 |
| 0 | 5 | 23 | 9403.74 | 8233.37 | 1026.76 |
| 1 | 5 | 23 | 0.61 | -20.45 | 328.92 |
| 2 | 5 | 23 | 6498.33 | 6381.15 | 707.49 |
| 3 | 5 | 23 | 15.72 | -276.58 | 347.41 |
| 4 | 5 | 23 | 2343.99 | 2056.65 | 617.07 |
| -2 | 6 | 23 | 2183.68 | 1501.43 | 568.36 |
| -1 | 6 | 23 | 1277.82 | 753.3 | 428.08 |
| 0 | 6 | 23 | 3042.76 | 2945.09 | 751.21 |
| 1 | 6 | 23 | 1167.09 | 1064.54 | 450.82 |
| 2 | 6 | 23 | 2198.1 | 2306.13 | 427.84 |
| 3 | 6 | 23 | 1043.73 | 764.21 | 330.09 |
| 0 | 0 | 24 | 131236.1 | 138420.1 | 1822.19 |
| 0 | 1 | 24 | 98.24 | 833.62 | 115.27 |
| 1 | 1 | 24 | 67.93 | 25.89 | 57.05 |
| -1 | 2 | 24 | 1102.62 | 1321.8 | 250.32 |
| 0 | 2 | 24 | 78378.37 | 79944.58 | 1166.97 |
| 1 | 2 | 24 | 1074.99 | 1174.43 | 171.08 |
| 2 | 2 | 24 | 48195.43 | 51591.39 | 1494.66 |
| -2 | 3 | 24 | 1597.93 | 1167.54 | 373.18 |
| -1 | 3 | 24 | 251.24 | 317.23 | 158.11 |
| 0 | 3 | 24 | 479.26 | 123.09 | 166.86 |
| 1 | 3 | 24 | 256.21 | 283.47 | 108.78 |
| 2 | 3 | 24 | 1622.8 | 2213.64 | 341.7 |
| 3 | 3 | 24 | 798.29 | 837.51 | 253.99 |
| -3 | 4 | 24 | 1771.62 | 1631.1 | 464.96 |
| -2 | 4 | 24 | 11936.23 | 10451.05 | 1122.22 |
| -1 | 4 | 24 | 1025.23 | 417.26 | 303.05 |
| 0 | 4 | 24 | 17836.11 | 17745.68 | 963.69 |
| 1 | 4 | 24 | 997.95 | 620.5 | 274.49 |
| 2 | 4 | 24 | 11947.38 | 13022.58 | 1253.6 |
| 3 | 4 | 24 | 1744.94 | 1617.85 | 485.5 |
| 4 | 4 | 24 | 3930.5 | 5268.43 | 877.65 |
| -4 | 5 | 24 | 1688.74 | 2119.71 | 613.79 |
| -3 | 5 | 24 | 347.75 | 945.47 | 458.61 |
| -2 | 5 | 24 | 1333.98 | 737.93 | 367.24 |
| -1 | 5 | 24 | 183.11 | 293.41 | 291.76 |
| 0 | 5 | 24 | 456.92 | 1120.01 | 452.67 |
| 1 | 5 | 24 | 185.23 | -29.13 | 182.28 |
| 2 | 5 | 24 | 1313.14 | 1094.71 | 321.99 |
| 3 | 5 | 24 | 348.07 | 497.65 | 214.87 |
| 4 | 5 | 24 | 1671.22 | 1044.02 | 448.59 |
| -2 | 6 | 24 | 1450.62 | 1937.04 | 538.09 |
| -1 | 6 | 24 | 362.66 | 265.49 | 214.41 |
| 0 | 6 | 24 | 1784.15 | 1630.01 | 581.42 |
| 1 | 6 | 24 | 348.02 | 218.19 | 181.57 |
| 2 | 6 | 24 | 1461.4 | 1324 | 378.43 |
| 0 | 1 | 25 | 15242.71 | 16835.96 | 435.57 |
| 1 | 1 | 25 | 799.97 | 710.22 | 107.11 |
| -1 | 2 | 25 | 11071.64 | 12540.69 | 636.82 |
| 0 | 2 | 25 | 7652.26 | 7262.44 | 378.56 |
| 1 | 2 | 25 | 11186.17 | 12427.43 | 501.41 |
| 2 | 2 | 25 | 8220.63 | 8480.12 | 639.12 |
| -2 | 3 | 25 | 8796.13 | 8129.53 | 925.69 |
| -1 | 3 | 25 | 1057.04 | 955 | 247.26 |
| 0 | 3 | 25 | 11701.56 | 12436.15 | 510.7 |
| 1 | 3 | 25 | 1042.83 | 1093.49 | 205.17 |
| 2 | 3 | 25 | 8611.83 | 8674.18 | 636 |
| 3 | 3 | 25 | 89.17 | 174.91 | 178.19 |
| -3 | 4 | 25 | 3954.4 | 2651.65 | 603.67 |
| -2 | 4 | 25 | 5203.45 | 4393.46 | 745.78 |
| -1 | 4 | 25 | 5077.82 | 5274.32 | 776.02 |
| 0 | 4 | 25 | 8495.6 | 8002.72 | 662.74 |
| 1 | 4 | 25 | 5193.42 | 4745.66 | 405.64 |
| 2 | 4 | 25 | 5138.09 | 5630.9 | 827.43 |
| 3 | 4 | 25 | 4138.19 | 4180.81 | 782.42 |
| 4 | 4 | 25 | 1246.61 | 2045.76 | 569.66 |
| -4 | 5 | 25 | 2037.92 | 1866.08 | 593.97 |
| -3 | 5 | 25 | 164.57 | 341.78 | 339.65 |
| -2 | 5 | 25 | 4482.85 | 3917.93 | 741.48 |
| -1 | 5 | 25 | 153.2 | 731.78 | 380.99 |
| 0 | 5 | 25 | 5949.13 | 6290.56 | 969.41 |
| 1 | 5 | 25 | 131.79 | 125.62 | 234.69 |
| 2 | 5 | 25 | 4408.34 | 3892.07 | 538.81 |
| 3 | 5 | 25 | 139.92 | -0.62 | 322.21 |
| 4 | 5 | 25 | 1967.28 | 1962.72 | 556.11 |
| -2 | 6 | 25 | 1517.59 | 1993.83 | 579.82 |
| -1 | 6 | 25 | 2006.59 | 1203.39 | 488.28 |
| 0 | 6 | 25 | 2574.24 | 1591.4 | 542.85 |
| 1 | 6 | 25 | 2059.21 | 2298.27 | 612.32 |
| 2 | 6 | 25 | 1433.2 | 1716.04 | 400.02 |
| 0 | 1 | 26 | 34.21 | 253.15 | 105.19 |
| 1 | 1 | 26 | 4568.75 | 4955.33 | 248.37 |
| -1 | 2 | 26 | 84.36 | 114.36 | 98.63 |
| 0 | 2 | 26 | 3.17 | 162.28 | 128.74 |
| 1 | 2 | 26 | 93.02 | 204.76 | 90.34 |
| 2 | 2 | 26 | 2719.45 | 2669.51 | 391.16 |
| -2 | 3 | 26 | 59.67 | -122.74 | 122.74 |
| -1 | 3 | 26 | 20.84 | 131.63 | 108.66 |
| 0 | 3 | 26 | 88.26 | 158.41 | 77.35 |
| 1 | 3 | 26 | 23 | -21.28 | 80.6 |
| 2 | 3 | 26 | 47.5 | 194.03 | 119.17 |
| 3 | 3 | 26 | 643.64 | 1045.69 | 254.35 |
| -3 | 4 | 26 | 99.76 | 366.38 | 360.05 |
| -2 | 4 | 26 | 2996.99 | 2905.76 | 623.39 |
| -1 | 4 | 26 | 144.33 | 377.17 | 298.01 |
| 0 | 4 | 26 | 10.12 | 107.96 | 113.1 |
| 1 | 4 | 26 | 147.03 | 112.32 | 110.5 |
| 2 | 4 | 26 | 2981.76 | 3685.72 | 389.72 |
| 3 | 4 | 26 | 102.84 | 191.85 | 296.73 |
| 4 | 4 | 26 | 3298.27 | 3332.36 | 714.46 |
| -4 | 5 | 26 | 96.09 | 519.6 | 401.62 |
| -3 | 5 | 26 | 1193.27 | 1679.73 | 518.13 |
| -2 | 5 | 26 | 19.24 | 90.59 | 173.96 |
| -1 | 5 | 26 | 1605.77 | 1682.98 | 539.67 |
| 0 | 5 | 26 | 1.86 | 495.99 | 378.8 |
| 1 | 5 | 26 | 1613.59 | 1847.52 | 534.06 |
| 2 | 5 | 26 | 14.89 | -134.32 | 139.78 |
| 3 | 5 | 26 | 1204.39 | 1022.89 | 435.69 |
| 4 | 5 | 26 | 95.16 | -327.07 | 327.07 |
| -2 | 6 | 26 | 750.92 | 1051.95 | 440.63 |
| -1 | 6 | 26 | 108.32 | -30.35 | 173.41 |
| 0 | 6 | 26 | 1.76 | -203.87 | 346.26 |
| 1 | 6 | 26 | 105.01 | 311.39 | 322.27 |
| 2 | 6 | 26 | 736.47 | 1190 | 579.04 |
| 0 | 1 | 27 | 927.43 | 873.82 | 111.3 |
| 1 | 1 | 27 | 1592.59 | 1388.19 | 141.37 |
| -1 | 2 | 27 | 378.02 | 402.86 | 121.46 |
| 0 | 2 | 27 | 4166.49 | 4105.71 | 337.3 |
| 1 | 2 | 27 | 421.18 | 322.01 | 176.67 |
| 2 | 2 | 27 | 4006.38 | 3530.14 | 443.7 |
| -2 | 3 | 27 | 509.77 | 616.83 | 274.74 |
| -1 | 3 | 27 | 2618.59 | 2941.36 | 371.84 |
| 0 | 3 | 27 | 682.57 | 739.69 | 149.84 |
| 1 | 3 | 27 | 2630.41 | 2484.09 | 297.12 |
| 2 | 3 | 27 | 418.04 | 292.61 | 122.45 |
| 3 | 3 | 27 | 919.1 | 583.15 | 839.27 |
| -3 | 4 | 27 | 121.87 | 643.72 | 434.81 |
| -2 | 4 | 27 | 2176.46 | 2127.52 | 525.1 |
| -1 | 4 | 27 | 14.21 | 52.23 | 157.86 |
| 0 | 4 | 27 | 4422.07 | 4222.76 | 483.76 |
| 1 | 4 | 27 | 49.27 | 20.87 | 91.34 |
| 2 | 4 | 27 | 2243.72 | 2101.51 | 306.03 |
| 3 | 4 | 27 | 196.21 | -152.31 | 167.11 |
| 4 | 4 | 27 | 204.1 | 135.03 | 236.32 |
| -3 | 5 | 27 | 84.89 | 672.97 | 382.44 |
| -2 | 5 | 27 | 278.63 | 251.24 | 322.08 |
| -1 | 5 | 27 | 694.4 | 978.66 | 402.55 |
| 0 | 5 | 27 | 224.81 | 656.18 | 309.72 |
| 1 | 5 | 27 | 707.96 | 839.6 | 271.67 |
| 2 | 5 | 27 | 206.15 | 529.38 | 233.42 |
| 3 | 5 | 27 | 98.43 | 306.56 | 254.6 |
| -1 | 6 | 27 | 19.27 | 205.69 | 172.97 |
| 0 | 6 | 27 | 1097.75 | 700.53 | 429.4 |
| 1 | 6 | 27 | 28.27 | -329.3 | 329.3 |
| 2 | 6 | 27 | 577.87 | -454.03 | 454.03 |
| 0 | 0 | 28 | 15040.5 | 16916 | 1242.84 |
| 0 | 1 | 28 | 49.22 | 629.87 | 135.52 |
| 1 | 1 | 28 | 90.23 | 88.12 | 78.46 |
| -1 | 2 | 28 | 2748.2 | 2868.45 | 320.95 |
| 0 | 2 | 28 | 6665.32 | 7436.1 | 405.73 |
| 1 | 2 | 28 | 2757.89 | 2731.93 | 251.76 |
| 2 | 2 | 28 | 2816.43 | 3407.65 | 423.41 |
| -2 | 3 | 28 | 1599.85 | 1499.3 | 251.5 |
| -1 | 3 | 28 | 345.28 | 549.46 | 167.76 |
| 0 | 3 | 28 | 161.3 | 247.54 | 138.81 |
| 1 | 3 | 28 | 331.42 | 308.2 | 194.4 |
| 2 | 3 | 28 | 1584.29 | 1899.2 | 312.06 |
| 3 | 3 | 28 | 1303.29 | 1435.61 | 287.39 |
| -3 | 4 | 28 | 1663.11 | 971.36 | 377.91 |
| -2 | 4 | 28 | 52.98 | 145.54 | 329.44 |
| -1 | 4 | 28 | 2747.95 | 2650.47 | 569.14 |
| 0 | 4 | 28 | 190.25 | 288.77 | 247.03 |
| 1 | 4 | 28 | 2754.22 | 2788.99 | 356.71 |
| 2 | 4 | 28 | 38.84 | 153.82 | 176.83 |
| 3 | 4 | 28 | 1674.08 | 1931.4 | 549.36 |
| 4 | 4 | 28 | 28.92 | 71.58 | 241.44 |
| -3 | 5 | 28 | 692.77 | 320.84 | 266.69 |
| -2 | 5 | 28 | 420.38 | 451.25 | 346.89 |
| -1 | 5 | 28 | 183.26 | -327.92 | 327.92 |
| 0 | 5 | 28 | 51.75 | 576.82 | 327.84 |
| 1 | 5 | 28 | 167.12 | 160.08 | 190.06 |
| 2 | 5 | 28 | 415.29 | 462.84 | 231.67 |
| 3 | 5 | 28 | 677.64 | 1144.7 | 340.88 |
| -1 | 6 | 28 | 656.16 | 332.62 | 273.83 |
| 0 | 6 | 28 | 246.16 | 683.75 | 338.96 |
| 1 | 6 | 28 | 656.54 | 956.99 | 431.04 |
| 2 | 6 | 28 | 156.24 | 153.03 | 201.3 |
| 0 | 1 | 29 | 27454.92 | 28847.23 | 687.52 |
| 1 | 1 | 29 | 568.37 | 654.12 | 126.18 |
| -1 | 2 | 29 | 16901.31 | 16661.4 | 721.58 |
| 0 | 2 | 29 | 1112.2 | 1098.5 | 176.99 |
| 1 | 2 | 29 | 16799.67 | 16509.11 | 538.72 |
| 2 | 2 | 29 | 1249.42 | 994.16 | 181.85 |
| -2 | 3 | 29 | 10124.29 | 10564.28 | 630.1 |
| -1 | 3 | 29 | 1391.8 | 1112.65 | 276.74 |
| 0 | 3 | 29 | 15804.21 | 17072.13 | 736.13 |
| 1 | 3 | 29 | 1396.88 | 1376.21 | 204.67 |
| 2 | 3 | 29 | 10366.18 | 11653.62 | 1089.62 |
| 3 | 3 | 29 | 1001.42 | 1516.35 | 326.91 |
| -3 | 4 | 29 | 3229.69 | 2929.87 | 450.27 |
| -2 | 4 | 29 | 768.6 | 858.88 | 383.88 |
| -1 | 4 | 29 | 4464.24 | 2991.05 | 607.98 |
| 0 | 4 | 29 | 1222.66 | 736.18 | 334.98 |
| 1 | 4 | 29 | 4405.49 | 4170.83 | 404.82 |
| 2 | 4 | 29 | 764.91 | 525.81 | 199.5 |
| 3 | 4 | 29 | 3066.59 | 2735.16 | 648.12 |
| 4 | 4 | 29 | 161.28 | 408.46 | 283.22 |
| -3 | 5 | 29 | 550.26 | 399.71 | 319.38 |
| -2 | 5 | 29 | 3463.5 | 4366.12 | 828.51 |
| -1 | 5 | 29 | 1060.81 | 844.86 | 363.52 |
| 0 | 5 | 29 | 4914.52 | 4944.44 | 915.59 |
| 1 | 5 | 29 | 1065.79 | 1411.48 | 367.96 |
| 2 | 5 | 29 | 3682.14 | 4129.63 | 582.2 |
| 3 | 5 | 29 | 554.35 | 363.82 | 183.94 |
| 0 | 6 | 29 | 321.46 | -49.6 | 231.47 |
| 1 | 6 | 29 | 954.99 | 743.66 | 448.06 |
| 2 | 6 | 29 | 173.82 | -396.61 | 396.61 |
| 0 | 1 | 30 | 396.64 | 1894.39 | 252.46 |
| 1 | 1 | 30 | 9235.94 | 9698.74 | 566.48 |
| -1 | 2 | 30 | 243.17 | 636.99 | 206.07 |
| 0 | 2 | 30 | 1.61 | 19.69 | 76.11 |
| 1 | 2 | 30 | 235.69 | 514.24 | 145.33 |
| 2 | 2 | 30 | 84.83 | 54.88 | 89.63 |
| -2 | 3 | 30 | 1659.03 | 1904.21 | 290.03 |
| -1 | 3 | 30 | 6111.13 | 6436.15 | 625.39 |
| 0 | 3 | 30 | 2935.37 | 2718.37 | 320.55 |
| 1 | 3 | 30 | 6107.85 | 6098.33 | 448.5 |
| 2 | 3 | 30 | 1666.31 | 1687.18 | 267.49 |
| 3 | 3 | 30 | 4004.29 | 4278.37 | 520.25 |
| -3 | 4 | 30 | 385.1 | 686.41 | 271.59 |
| -2 | 4 | 30 | 186.82 | 445.53 | 314.41 |
| -1 | 4 | 30 | 161.33 | 87.96 | 274.42 |
| 0 | 4 | 30 | 7.63 | 136.87 | 279.49 |
| 1 | 4 | 30 | 180.69 | 184.05 | 110.91 |
| 2 | 4 | 30 | 194.32 | -28.12 | 117.41 |
| 3 | 4 | 30 | 429.96 | 167.89 | 246.84 |
| 4 | 4 | 30 | 405.1 | 625.2 | 326.74 |
| -3 | 5 | 30 | 1565.84 | 2002.82 | 576.8 |
| -2 | 5 | 30 | 2756.77 | 2298.51 | 596.61 |
| -1 | 5 | 30 | 2450.97 | 2319.63 | 581.51 |
| 0 | 5 | 30 | 4506.9 | 4814.66 | 890.72 |
| 1 | 5 | 30 | 2446.2 | 2955.82 | 659.37 |
| 2 | 5 | 30 | 2752.62 | 2916.72 | 499.13 |
| 3 | 5 | 30 | 1560.25 | 1683.58 | 553.5 |
| 0 | 1 | 31 | 20205.2 | 23338.99 | 765.81 |
| 1 | 1 | 31 | 38.6 | 511.86 | 182.14 |
| -1 | 2 | 31 | 13156.77 | 14174.31 | 679.33 |
| 0 | 2 | 31 | 1.1 | 8.4 | 105.11 |
| 1 | 2 | 31 | 13289.68 | 13999.5 | 604.54 |
| 2 | 2 | 31 | 19.61 | 102.3 | 112.97 |
| -2 | 3 | 31 | 9409 | 9930.73 | 624.69 |
| -1 | 3 | 31 | 4.13 | 176.95 | 118.41 |
| 0 | 3 | 31 | 13348.58 | 14073.47 | 694.8 |
| 1 | 3 | 31 | 13.44 | 87.05 | 127.55 |
| 2 | 3 | 31 | 9145.14 | 9347.07 | 1154.22 |
| 3 | 3 | 31 | 84.42 | 194.7 | 143.23 |
| -3 | 4 | 31 | 3204.58 | 3410.54 | 511.31 |
| -2 | 4 | 31 | 122.37 | 110.44 | 200.32 |
| -1 | 4 | 31 | 3986.19 | 4105.89 | 746.36 |
| 0 | 4 | 31 | 78.67 | -96.45 | 258.28 |
| 1 | 4 | 31 | 4091.21 | 3919.04 | 505.41 |
| 2 | 4 | 31 | 114.09 | 80.96 | 102.96 |
| 3 | 4 | 31 | 3413.52 | 2956.08 | 496.46 |
| 4 | 4 | 31 | 132.14 | 62.59 | 217.44 |
| -3 | 5 | 31 | 318.21 | 219.96 | 236.28 |
| -2 | 5 | 31 | 4007.29 | 2910.64 | 711.36 |
| -1 | 5 | 31 | 146.27 | 701.36 | 366.47 |
| 0 | 5 | 31 | 5152.5 | 5759.72 | 972.69 |
| 1 | 5 | 31 | 165.88 | 705.19 | 470.77 |
| 2 | 5 | 31 | 3818.91 | 3705.37 | 544.56 |
| 3 | 5 | 31 | 343.3 | 219.25 | 518.07 |
| 0 | 0 | 32 | 336.15 | 567.79 | 297.3 |
| 0 | 1 | 32 | 27.87 | 651.84 | 159.81 |
| 1 | 1 | 32 | 46.68 | 98.66 | 107.74 |
| -1 | 2 | 32 | 1249.78 | 1769.33 | 264.73 |
| 0 | 2 | 32 | 40.22 | 254.3 | 106.67 |
| 1 | 2 | 32 | 1260.88 | 1459.55 | 211.53 |
| 2 | 2 | 32 | 15.61 | 197.29 | 127.58 |
| -2 | 3 | 32 | 592.27 | 814.12 | 217.82 |
| -1 | 3 | 32 | 154.98 | 249.3 | 97.31 |
| 0 | 3 | 32 | 99.55 | 155.04 | 93.25 |
| 1 | 3 | 32 | 158.66 | 229.83 | 189.87 |
| 2 | 3 | 32 | 575.57 | 466.09 | 142.44 |
| 3 | 3 | 32 | 488.2 | 346.29 | 217.14 |
| -3 | 4 | 32 | 660.82 | 1216.75 | 329.74 |
| -2 | 4 | 32 | 77.53 | 357.78 | 184.69 |
| -1 | 4 | 32 | 1520 | 788.4 | 282.21 |
| 0 | 4 | 32 | 86.43 | 246.59 | 289.63 |
| 1 | 4 | 32 | 1525.81 | 1321.03 | 289.3 |
| 2 | 4 | 32 | 73.29 | 57.25 | 128.77 |
| 3 | 4 | 32 | 668.96 | 574.64 | 334.08 |
| 4 | 4 | 32 | 18.31 | -70.7 | 163.2 |
| -3 | 5 | 32 | 104.18 | 263.53 | 284.05 |
| -2 | 5 | 32 | 108.2 | 537.88 | 362.38 |
| -1 | 5 | 32 | 44.04 | 143.5 | 214.83 |
| 0 | 5 | 32 | 48.32 | 160.19 | 229.24 |
| 1 | 5 | 32 | 47.97 | 197.82 | 180.11 |
| 2 | 5 | 32 | 102.26 | 286.54 | 170.81 |
| 3 | 5 | 32 | 107.36 | 333.52 | 168.82 |
| 0 | 1 | 33 | 262.62 | 348.23 | 122.43 |
| 1 | 1 | 33 | 358.33 | 398.22 | 150.07 |
| -1 | 2 | 33 | 126.44 | 175.14 | 486.92 |
| 0 | 2 | 33 | 182.85 | 208.89 | 121.69 |
| 1 | 2 | 33 | 147.27 | 34.19 | 102.96 |
| 2 | 2 | 33 | 128.37 | 296.79 | 201.21 |
| -2 | 3 | 33 | 114.1 | 368.33 | 150.54 |
| -1 | 3 | 33 | 510.46 | 574.5 | 176.02 |
| 0 | 3 | 33 | 2.02 | 184.12 | 133.48 |
| 1 | 3 | 33 | 495.91 | 466.29 | 174.78 |
| 2 | 3 | 33 | 77.34 | 363.11 | 123.26 |
| 3 | 3 | 33 | 64.28 | 479.67 | 143.46 |
| -3 | 4 | 33 | 144.15 | 364.68 | 222.38 |
| -2 | 4 | 33 | 0.51 | -43.12 | 222.02 |
| -1 | 4 | 33 | 22.5 | -8.99 | 213.31 |
| 0 | 4 | 33 | 9.34 | -292.49 | 292.49 |
| 1 | 4 | 33 | 47.69 | 167.46 | 175.26 |
| 2 | 4 | 33 | 0.77 | 103.34 | 135.61 |
| 3 | 4 | 33 | 188.39 | -0.92 | 311.24 |
| 4 | 4 | 33 | 39.17 | -149.89 | 234.09 |
| -3 | 5 | 33 | 64.09 | -252.49 | 276.42 |
| -2 | 5 | 33 | 125.37 | 623.28 | 344.97 |
| -1 | 5 | 33 | 59.47 | 490.77 | 301.6 |
| 0 | 5 | 33 | 74.85 | 252.59 | 276.94 |
| 1 | 5 | 33 | 34.97 | 430.86 | 310.01 |
| 2 | 5 | 33 | 106.63 | -136.71 | 326.59 |
| 3 | 5 | 33 | 35.55 | -113.23 | 214.13 |
| 0 | 1 | 34 | 106 | 300.7 | 116.18 |
| 1 | 1 | 34 | 115.57 | 286.36 | 140.55 |
| -1 | 2 | 34 | 61.87 | 113.56 | 165.76 |
| 0 | 2 | 34 | 18.34 | 37.64 | 103.44 |
| 1 | 2 | 34 | 77.18 | 275.74 | 170.38 |
| 2 | 2 | 34 | 10.64 | -24.13 | 115.86 |
| -2 | 3 | 34 | 109.29 | 53.76 | 242.25 |
| -1 | 3 | 34 | 222.55 | 263.99 | 129.29 |
| 0 | 3 | 34 | 164.98 | 99.95 | 88.91 |
| 1 | 3 | 34 | 231.56 | 80.65 | 119.4 |
| 2 | 3 | 34 | 82.5 | 154.94 | 218.56 |
| 3 | 3 | 34 | 506.73 | 239.67 | 106.42 |
| -3 | 4 | 34 | 9.61 | -16.14 | 216.23 |
| -2 | 4 | 34 | 36.99 | -59.65 | 170.29 |
| -1 | 4 | 34 | 18.5 | 154.74 | 262.05 |
| 0 | 4 | 34 | 108.01 | -106.56 | 193.39 |
| 1 | 4 | 34 | 29.68 | 61.79 | 135.31 |
| 2 | 4 | 34 | 60.85 | 123.12 | 180.44 |
| 3 | 4 | 34 | 29.4 | 158.2 | 158.43 |
| -2 | 5 | 34 | 68.64 | -85.29 | 205.85 |
| -1 | 5 | 34 | 585.23 | 693.46 | 356.94 |
| 0 | 5 | 34 | 43.29 | 57.65 | 248.41 |
| 1 | 5 | 34 | 599.62 | 586.65 | 342.88 |
| 2 | 5 | 34 | 52.02 | 88.46 | 232.12 |
| 0 | 1 | 35 | 5186.96 | 6246.64 | 425.54 |
| 1 | 1 | 35 | 2.71 | -18.73 | 114.94 |
| -1 | 2 | 35 | 3777.03 | 4685.67 | 544.56 |
| 0 | 2 | 35 | 255.62 | 434.55 | 151.25 |
| 1 | 2 | 35 | 3703.94 | 4095.43 | 529.29 |
| 2 | 2 | 35 | 459.42 | 391.56 | 191.99 |
| -2 | 3 | 35 | 4539.42 | 4364.13 | 434.06 |
| -1 | 3 | 35 | 3.64 | 90.95 | 120.03 |
| 0 | 3 | 35 | 6411.57 | 6767.76 | 444.12 |
| 1 | 3 | 35 | 3.02 | -111.62 | 111.62 |
| 2 | 3 | 35 | 4643.65 | 4442.52 | 556.83 |
| 3 | 3 | 35 | 18.8 | -28.1 | 150.48 |
| -3 | 4 | 35 | 1984.26 | 1194.8 | 325.17 |
| -2 | 4 | 35 | 618.33 | 728.23 | 233.17 |
| -1 | 4 | 35 | 1738.56 | 1502.75 | 390.03 |
| 0 | 4 | 35 | 557.66 | 52.43 | 236.48 |
| 1 | 4 | 35 | 1644.82 | 1639.02 | 519.06 |
| 2 | 4 | 35 | 604.25 | 290.66 | 194.14 |
| 3 | 4 | 35 | 1841.97 | 1756.34 | 387.62 |
| -2 | 5 | 35 | 3511.69 | 3001.05 | 719.81 |
| -1 | 5 | 35 | 53.57 | 452.73 | 369.06 |
| 0 | 5 | 35 | 4952.92 | 4153.37 | 864.75 |
| 1 | 5 | 35 | 55.09 | 798.43 | 466.51 |
| 2 | 5 | 35 | 3531.14 | 3701.08 | 837.95 |
| 0 | 0 | 36 | 8303.07 | 8486.5 | 992.31 |
| 0 | 1 | 36 | 86.33 | 496.43 | 293.83 |
| 1 | 1 | 36 | 8.72 | 73.52 | 104.02 |
| -1 | 2 | 36 | 398.43 | 572.68 | 254.97 |
| 0 | 2 | 36 | 5259.72 | 5321.84 | 464.11 |
| 1 | 2 | 36 | 372.07 | 704.42 | 236.76 |
| 2 | 2 | 36 | 3366.11 | 3262.34 | 471.96 |
| -2 | 3 | 36 | 843.25 | 1178.88 | 336.85 |
| -1 | 3 | 36 | 37.83 | -102.84 | 121.57 |
| 0 | 3 | 36 | 430.64 | 588.27 | 372.83 |
| 1 | 3 | 36 | 39.38 | 125.05 | 104.9 |
| 2 | 3 | 36 | 868.12 | 1259.31 | 333.16 |
| 3 | 3 | 36 | 164.48 | 211.61 | 193.78 |
| -3 | 4 | 36 | 866.24 | 876.32 | 272.19 |
| -2 | 4 | 36 | 842.84 | 953.29 | 275.69 |
| -1 | 4 | 36 | 342.86 | 148.52 | 233.39 |
| 0 | 4 | 36 | 1279.38 | 1317.26 | 477.41 |
| 1 | 4 | 36 | 318.13 | 197.18 | 173.65 |
| 2 | 4 | 36 | 845.57 | 761.91 | 249.64 |
| -1 | 5 | 36 | 37.92 | 126.87 | 173.4 |
| 0 | 5 | 36 | 405.85 | 436.41 | 372.36 |
| 1 | 5 | 36 | 38.78 | 324.68 | 306.02 |
| 0 | 1 | 37 | 5495.92 | 6085.67 | 512.47 |
| 1 | 1 | 37 | 410.31 | 579.26 | 252.12 |
| -1 | 2 | 37 | 3962.18 | 4513.04 | 679.27 |
| 0 | 2 | 37 | 1317.3 | 1241.62 | 238.43 |
| 1 | 2 | 37 | 4073.71 | 3704.67 | 515.75 |
| 2 | 2 | 37 | 1493.38 | 1354.22 | 495.93 |
| -2 | 3 | 37 | 4168.07 | 3565.07 | 539.72 |
| -1 | 3 | 37 | 795.34 | 576.58 | 221.74 |
| 0 | 3 | 37 | 5449 | 5884.15 | 604.53 |
| 1 | 3 | 37 | 792.56 | 289.72 | 160.67 |
| 2 | 3 | 37 | 3991.76 | 4285.16 | 553.1 |
| 3 | 3 | 37 | 316.43 | 296.79 | 120.49 |
| -3 | 4 | 37 | 1914.96 | 1512.18 | 361.99 |
| -2 | 4 | 37 | 1097.99 | 894.94 | 268.96 |
| -1 | 4 | 37 | 1910.72 | 1758.19 | 364.6 |
| 0 | 4 | 37 | 1696.33 | 1243.62 | 311.31 |
| 1 | 4 | 37 | 2033.19 | 1400.96 | 433.52 |
| 2 | 4 | 37 | 1087.24 | 486.2 | 258.89 |
| 3 | 4 | 37 | 2109.38 | 1777.04 | 478.86 |
| -1 | 5 | 37 | 352.9 | 306.57 | 315.73 |
| 0 | 5 | 37 | 3454.9 | 1971.78 | 609.24 |
| 1 | 5 | 37 | 347.72 | 854.81 | 411.23 |
| 0 | 1 | 38 | 131.24 | 369.92 | 175.84 |
| 1 | 1 | 38 | 4595.7 | 5848.53 | 623.33 |
| -1 | 2 | 38 | 77.12 | 601.41 | 343.05 |
| 0 | 2 | 38 | 1.48 | 116.31 | 160.81 |
| 1 | 2 | 38 | 87.12 | 153.28 | 129.94 |
| 2 | 2 | 38 | 680.35 | 1039.68 | 299.16 |
| -2 | 3 | 38 | 207.9 | 307.71 | 250.27 |
| -1 | 3 | 38 | 517 | 482.99 | 153.71 |
| 0 | 3 | 38 | 344.07 | 204.12 | 118.05 |
| 1 | 3 | 38 | 516.3 | 527.29 | 189.63 |
| 2 | 3 | 38 | 193.68 | 150.65 | 159.49 |
| 3 | 3 | 38 | 12.47 | -107.28 | 175.43 |
| -3 | 4 | 38 | 25.03 | 23.51 | 197.66 |
| -2 | 4 | 38 | 806.63 | 591.08 | 287.83 |
| -1 | 4 | 38 | 23.13 | 627.85 | 307.81 |
| 0 | 4 | 38 | 5.15 | 383.26 | 329.36 |
| 1 | 4 | 38 | 31.4 | 234.12 | 246.59 |
| 2 | 4 | 38 | 791.06 | 924.8 | 297.22 |
| 0 | 5 | 38 | 21.13 | -208.46 | 208.46 |
| 0 | 1 | 39 | 667.76 | 578.66 | 181.12 |
| 1 | 1 | 39 | 824.72 | 1123.36 | 338.17 |
| -1 | 2 | 39 | 362.2 | 421.7 | 243.58 |
| 0 | 2 | 39 | 1574.21 | 1855.19 | 300.82 |
| 1 | 2 | 39 | 363.34 | 467.94 | 226.69 |
| 2 | 2 | 39 | 1585.8 | 1915.51 | 410.95 |
| -2 | 3 | 39 | 176.25 | 18.88 | 167.81 |
| -1 | 3 | 39 | 1433.18 | 1314.67 | 547.29 |
| 0 | 3 | 39 | 197.32 | 278.49 | 208.03 |
| 1 | 3 | 39 | 1440.15 | 629.64 | 258.07 |
| 2 | 3 | 39 | 170.65 | -58.57 | 192.77 |
| 3 | 3 | 39 | 468.97 | 884.4 | 259.09 |
| -2 | 4 | 39 | 957.23 | 773.85 | 404.14 |
| -1 | 4 | 39 | 50.09 | -229 | 229 |
| 0 | 4 | 39 | 1816.39 | 1386.51 | 475.07 |
| 1 | 4 | 39 | 49.78 | 211.42 | 147.16 |
| 2 | 4 | 39 | 997.74 | 695.37 | 315.05 |
| 0 | 0 | 40 | 16599.95 | 21248.92 | 1695.11 |
| 0 | 1 | 40 | 28.73 | 575.17 | 188.69 |
| 1 | 1 | 40 | 80.17 | 416.28 | 284.96 |
| -1 | 2 | 40 | 1002.28 | 873.14 | 417.1 |
| 0 | 2 | 40 | 9101.02 | 10632.26 | 693.33 |
| 1 | 2 | 40 | 1008.86 | 1043.58 | 294.75 |
| 2 | 2 | 40 | 5042.26 | 5801.88 | 1062.45 |
| -2 | 3 | 40 | 538.88 | 620.52 | 464.84 |
| -1 | 3 | 40 | 320.18 | 271.74 | 200.2 |
| 0 | 3 | 40 | 108.48 | 457.77 | 230.9 |
| 1 | 3 | 40 | 313.59 | 448.33 | 201.18 |
| 2 | 3 | 40 | 532.81 | 242.61 | 184.72 |
| 3 | 3 | 40 | 1237.64 | 1169.42 | 342.67 |
| 1 | 4 | 40 | 1288.26 | 649.55 | 298.16 |
| 2 | 4 | 40 | 795.23 | 496.18 | 354.66 |
| 0 | 1 | 41 | 9185.21 | 10051.99 | 897.06 |
| 1 | 1 | 41 | 353.94 | 571.68 | 259.87 |
| -1 | 2 | 41 | 5979.72 | 6763.03 | 728.89 |
| 0 | 2 | 41 | 998.07 | 706.77 | 255.46 |
| 1 | 2 | 41 | 5930.55 | 6303.18 | 688.33 |
| 2 | 2 | 41 | 1165.96 | 1331.92 | 363.48 |
| -2 | 3 | 41 | 3286.35 | 3422.29 | 546.48 |
| -1 | 3 | 41 | 701.19 | 741.2 | 262.52 |
| 0 | 3 | 41 | 4891.97 | 5296.23 | 626.01 |
| 1 | 3 | 41 | 702.28 | 660.34 | 253.31 |
| 2 | 3 | 41 | 3393.73 | 2788.89 | 444 |
| 3 | 3 | 41 | 230.16 | 190.65 | 231.38 |
| 0 | 1 | 42 | 158.11 | 862.49 | 231.18 |
| 1 | 1 | 42 | 930.95 | 527.44 | 256.99 |
| -1 | 2 | 42 | 102.11 | 166.1 | 428.33 |
| 0 | 2 | 42 | 0.56 | 215.87 | 153.28 |
| 1 | 2 | 42 | 94.94 | 517.95 | 273.52 |
| 2 | 2 | 42 | 131.45 | 581.43 | 232.12 |
| -2 | 3 | 42 | 702.48 | 819.32 | 342.83 |
| -1 | 3 | 42 | 158.57 | 276.95 | 170.46 |
| 0 | 3 | 42 | 1220.57 | 1399.54 | 358.67 |
| 1 | 3 | 42 | 158.22 | 371.74 | 209.17 |
| 2 | 3 | 42 | 710.6 | 795.03 | 440.36 |
| 0 | 1 | 43 | 6240.71 | 6592.25 | 578.79 |
| 1 | 1 | 43 | 37.3 | 204.45 | 235.29 |
| -1 | 2 | 43 | 4009.09 | 4361.78 | 596.66 |
| 0 | 2 | 43 | 146.61 | 125.92 | 111.07 |
| 1 | 2 | 43 | 4090.77 | 4082.79 | 588.09 |
| 2 | 2 | 43 | 242.25 | 166.16 | 279.83 |
| -2 | 3 | 43 | 3472.01 | 2616.9 | 681.68 |
| -1 | 3 | 43 | 139.64 | -42.57 | 298.89 |
| 0 | 3 | 43 | 4867.79 | 4725.27 | 815.92 |
| 1 | 3 | 43 | 139.73 | 57.52 | 190.6 |
| 0 | 0 | 44 | 124.92 | 744.46 | 418.85 |
| 0 | 1 | 44 | 16.35 | 141.26 | 162.47 |
| 1 | 1 | 44 | 1.89 | 119.85 | 205.09 |
| -1 | 2 | 44 | 657.09 | 814.73 | 319.94 |
| 0 | 2 | 44 | 250.51 | 298.67 | 194.03 |
| 1 | 2 | 44 | 661.85 | 941.52 | 317.27 |
| 2 | 2 | 44 | 318.45 | 250.08 | 196.13 |
| -1 | 3 | 44 | 3.52 | 300.62 | 209.27 |
| 0 | 1 | 45 | 338.53 | 521.22 | 136.96 |
| 1 | 1 | 45 | 22.95 | -68.25 | 141.68 |
| -1 | 2 | 45 | 135.02 | 47.28 | 255.65 |
| 0 | 2 | 45 | 137.84 | 223.81 | 246.2 |
| 1 | 2 | 45 | 128.97 | 300.59 | 319.47 |
| 0 | 1 | 46 | 29.08 | 138.97 | 159.89 |
| 1 | 1 | 46 | 812.95 | 1077.17 | 463.87 |
| 0 | 2 | 46 | 4.25 | 206.02 | 197.2 |