Table 6s. Average Si-O-Si angle (°) at different pressures (LDA thermally corrected pressures) and unit-cell volumes.

| V (Å3) | 3000 | 2922 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLDA (GPa) | -2.46 | -1.49 | -1.12 | 1.09 | 4.28 | 7.98 | 12.59 | 17.94 | 23.08 | 30.06 |
| Si-O-Si | 137.53 | 136.58 | 136.25 | 135.07 | 133.26 | 130.82 | 128.16 | 125.28 | 122.79 | 120.07 |
| Si-O-SiL | 137.62 | 136.69 | 136.38 | 135.24 | 133.55 | 131.59 | 129.16 | 126.49 | 124.02 | 121.25 |
| Si-O-SiS | 137.43 | 136.44 | 136.10 | 134.88 | 132.94 | 129.96 | 127.02 | 123.91 | 121.39 | 118.74 |
| 6-rev | 178.52 | 178.01 | 178.06 | 177.39 | 174.24 | 152.22 | 140.49 | 133.43 | 130.14 | 125.74 |
| 8-rev | 145.41 | 144.44 | 144.44 | 143.67 | 143.64 | 150.74 | 157.42 | 163.06 | 164.73 | 166.91 |

Note: L = long halfwave; S = short halfwave.