Table 8b. (supplementary materials) Anisotropic atomic displacement parameters (Å2) for hydroxyledgrewite.

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.00786(15) | 0.01119(14) | 0.00793(14) | 0.00293(11) | -0.00111(10) | 0.00046(10) |
| Ca2 | 0.00786(11) | 0.01000(11) | 0.00823(11) | -0.00042(8) | 0.00119(7) | 0.00077(7) |
| Ca3 | 0.00902(11) | 0.00734(10) | 0.00887(11) | 0.00193(8) | -0.00022(7) | 0.00047(7) |
| Ca4 | 0.00870(11) | 0.00686(10) | 0.00835(11) | 0.00133(8) | -0.00018(7) | -0.00025(7) |
| Ca5 | 0.00966(11) | 0.00912(11) | 0.00793(10) | 0.00165(8) | -0.00081(7) | 0.00025(7) |
| Si1 | 0.00570(14) | 0.00672(13) | 0.00670(13) | 0.00109(10) | -0.00008(10) | 0.00009(10) |
| Si2 | 0.00596(14) | 0.00678(13) | 0.00712(13) | 0.00099(10) | 0.00019(10) | 0.00000(10) |
| O1 | 0.0063(4) | 0.0113(3) | 0.0104(3) | 0.0021(3) | -0.0003(3) | 0.0003(3) |
| O2 | 0.0083(4) | 0.0068(3) | 0.0097(3) | 0.0016(3) | 0.0000(3) | -0.0002(3) |
| O3 | 0.0087(4) | 0.0100(3) | 0.0083(3) | 0.0030(3) | 0.0002(3) | -0.0005(3) |
| O4 | 0.0089(4) | 0.0092(3) | 0.0089(3) | 0.0003(3) | -0.0002(3) | -0.0005(3) |
| O5 | 0.0068(3) | 0.0104(3) | 0.0117(3) | 0.0019(3) | -0.0005(3) | 0.0000(3) |
| O6 | 0.0097(4) | 0.0070(3) | 0.0105(3) | 0.0014(3) | 0.0003(3) | 0.0001(3) |
| O7 | 0.0093(4) | 0.0099(3) | 0.0083(3) | 0.0024(3) | 0.0000(3) | 0.0006(3) |
| O8 | 0.0087(4) | 0.0091(3) | 0.0086(3) | -0.0002(3) | 0.0001(3) | 0.0001(3) |

Note: The anisotropic atomic displacement factor exponent takes the form: -2π2[ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12]