Halenius et al.: AM-13-038; American Mineralogist April 2013

Table 3 (on deposit). Anisotropic displacement parameters (Å2) for bismuthian vesuvianite

| Site | U 11 | U 22 | U 33 | U 23 | U 13 | U 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 0.0120(10) | 0.0120(10) | 0.0059(13) | 0 | 0 | 0 |
| Z2 | 0.0104(7) | 0.0157(8) | 0.0070(7) | 0.0023(5) | -0.0010(5) | 0.0004(5) |
| Z3 | 0.0195(7) | 0.0137(6) | 0.0086(6) | -0.0011(5) | 0.0003(5) | 0.0025(5) |
| X1 | 0.0269(11) | 0.0150(10) | 0.0088(8) | 0 | 0 | 0 |
| X2 | 0.0140(5) | 0.0182(5) | 0.0104(5) | -0.0005(4) | -0.0016(4) | 0.0008(4) |
| X4 | 0.0197(16) | 0.0197(16) | 0.048(4) | 0 | 0 | 0 |
| Y1 | 0.0142(16) | 0.0142(16) | 0.052(4) | 0 | 0 | 0 |
| Y2 | 0.0133(10) | 0.0128(10) | 0.0124(9) | 0.0017(8) | 0.0019(8) | 0.0004(8) |
| Y3 | 0.0142(7) | 0.0139(7) | 0.0092(6) | 0.0003(5) | 0.0011(5) | 0.0007(4) |
| O1 | 0.0236(19) | 0.0167(17) | 0.0108(16) | 0.0006(14) | 0.0011(15) | -0.0012(14) |
| O2 | 0.0226(19) | 0.0201(19) | 0.0142(17) | 0.0020(15) | -0.0041(15) | -0.0010(15) |
| O4 | 0.0198(19) | 0.0175(18) | 0.0096(17) | 0.0003(14) | -0.0028(13) | -0.0014(14) |
| O3 | 0.0222(19) | 0.0166(18) | 0.0103(16) | -0.0011(14) | -0.0003(14) | 0.0028(14) |
| O5 | 0.0185(19) | 0.027(2) | 0.0160(18) | -0.0040(16) | 0.0019(15) | 0.0063(16) |
| O6 | 0.039(2) | 0.025(2) | 0.0170(18) | 0.0041(16) | 0.0045(18) | 0.0080(17) |
| O7 | 0.025(2) | 0.037(2) | 0.020(2) | 0.0064(18) | 0.0010(17) | 0.0085(18) |
| O8 | 0.0167(17) | 0.0189(18) | 0.0171(18) | 0.0020(14) | 0.0066(14) | 0.0023(15) |
| O9 | 0.0272(17) | 0.0272(17) | 0.007(2) | 0.0011(16) | -0.0011(16) | -0.004(2) |
| O10 | 0.034(3) | 0.034(3) | 0.085(9) | 0 | 0 | 0 |
| O11 | 0.0156(17) | 0.0191(18) | 0.0155(17) | -0.0036(14) | -0.0020(14) | -0.0016(15) |

.