| online Table 1. Individual electron microprobe analyses |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPA analyses |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Pt | 77.40 | 77.67 | 77.78 | 78.27 | 78.84 |  |  |
| Fe | 9.23 | 9.20 | 9.10 | 9.08 | 9.41 |  |  |
| Ir | 8.60 | 8.64 | 8.46 | 8.26 | 8.26 |  |  |
| Rh | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.03 | 0.97 |  |  |
| Cu | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.49 |  |  |
| Ni | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |  |  |
| Ru | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |  |  |
| Co | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| Total | 97.81 | 98.10 | 97.89 | 98.25 | 99.11 |  |  |
| normalized values |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | average | stdev |
| Pt | 79.13 | 79.17 | 79.46 | 79.67 | 79.55 | 79.4 | 0.2 |
| Fe | 9.44 | 9.38 | 9.30 | 9.24 | 9.49 | 9.4 | 0.1 |
| Ir | 8.79 | 8.81 | 8.64 | 8.41 | 8.33 | 8.6 | 0.2 |
| Rh | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 0.03 |
| Cu | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.02 |
| Ni | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.01 |
| Ru | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| Co | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.018 | 0.005 |
| Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |
| * values in wt% |  |  |  |  |  |  |  |

| online Table 2. Individual APT analyses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uncorrected |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Background Corrected |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample | Ion Type | Ion Count | Ionic Fraction |  | Ionic Fraction (sigma) |  | Background Count |  |  |  |  | Ion Count |  |  | Ionic Fraction |  |  | Ionic Fraction (sigma) |  |  |  |  |  |
| 743 | Fe | 318433 | 0.263538 |  | 5.25E-04 |  | 1899 |  |  |  |  | 316534 |  |  | 0.264398 |  |  | 5.28E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Pt | 730428 | 0.604508 |  | 8.96E-04 |  | 3829 |  |  |  |  | 726599 |  |  | 0.606922 |  |  | 9.03E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ir | 89050 | 0.073698 |  | 2.56E-04 |  | 1183 |  |  |  |  | 87867 |  |  | 0.073394 |  |  | 2.57E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Au | 211 | 0.000175 |  | 1.20E-05 |  | 223 |  |  |  |  | -12 |  |  | 0.000000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Rh | 15454 | 0.012790 |  | 1.04E-04 |  | 502 |  |  |  |  | 14952 |  |  | 0.012489 |  |  | 1.03E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ru | 4505 | 0.003728 |  | 5.57E-05 |  | 804 |  |  |  |  | 3701 |  |  | 0.003091 |  |  | 5.09E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ni | 33648 | 0.027847 |  | 1.54E-04 |  | 1588 |  |  |  |  | 32060 |  |  | 0.026779 |  |  | 1.52E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Cu | 15653 | 0.012955 |  | 1.04E-04 |  | 663 |  |  |  |  | 14990 |  |  | 0.012521 |  |  | 1.03E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ga | 318 | 0.000263 |  | 1.48E-05 |  | 229 |  |  |  |  | 89 |  |  | 0.000075 |  |  | 7.90E-06 |  |  |  |  |  |
|  | Co | 602 | 0.000498 |  | 2.03E-05 |  | 207 |  |  |  |  | 395 |  |  | 0.000330 |  |  | 1.66E-05 |  |  |  |  |  |
| 745 | Fe | 981956 | 0.257431 |  | 2.91E-04 |  | 2012 |  |  |  |  | 979944 |  |  | 0.257724 |  |  | 2.92E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Pt | 2251747 | 0.590321 |  | 4.96E-04 |  | 3186 |  |  |  |  | 2248561 |  |  | 0.591368 |  |  | 4.97E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ir | 296047 | 0.077612 |  | 1.48E-04 |  | 996 |  |  |  |  | 295051 |  |  | 0.077598 |  |  | 1.48E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Au | 41299 | 0.010827 |  | 5.36E-05 |  | 236 |  |  |  |  | 41063 |  |  | 0.010799 |  |  | 5.36E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Rh | 47753 | 0.012519 |  | 5.76E-05 |  | 532 |  |  |  |  | 47221 |  |  | 0.012419 |  |  | 5.75E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ru | 10306 | 0.002702 |  | 2.67E-05 |  | 852 |  |  |  |  | 9454 |  |  | 0.002486 |  |  | 2.56E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ni | 100666 | 0.026391 |  | 8.43E-05 |  | 1826 |  |  |  |  | 98840 |  |  | 0.025995 |  |  | 8.38E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Cu | 45137 | 0.011833 |  | 5.60E-05 |  | 902 |  |  |  |  | 44235 |  |  | 0.011634 |  |  | 5.56E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ga | 14713 | 0.003857 |  | 3.19E-05 |  | 242 |  |  |  |  | 14471 |  |  | 0.003806 |  |  | 3.17E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Co | 1376 | 0.000361 |  | 9.73E-06 |  | 219 |  |  |  |  | 1157 |  |  | 0.000304 |  |  | 8.95E-06 |  |  |  |  |  |
|  | Os | 23446 | 0.006147 |  | 4.03E-05 |  | 1139 |  |  |  |  | 22307 |  |  | 0.005867 |  |  | 3.94E-05 |  |  |  |  |  |
| 746 | Fe | 2212305 | 0.267396 |  | 2.02E-04 |  | 3191 |  |  |  |  | 2209114 |  |  | 0.267574 |  |  | 2.03E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Pt | 5002586 | 0.604650 |  | 3.42E-04 |  | 5054 |  |  |  |  | 4997532 |  |  | 0.605316 |  |  | 3.43E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ir | 517970 | 0.062606 |  | 8.97E-05 |  | 1580 |  |  |  |  | 516390 |  |  | 0.062547 |  |  | 8.97E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Au | 61009 | 0.007374 |  | 3.00E-05 |  | 375 |  |  |  |  | 60634 |  |  | 0.007344 |  |  | 2.99E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Rh | 96981 | 0.011722 |  | 3.79E-05 |  | 844 |  |  |  |  | 96137 |  |  | 0.011644 |  |  | 3.78E-05 |  |  |  |  |  |
| online Table 2. (continued) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uncorrected |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Background Corrected |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample | Ion Type | Ion Count* | Ionic Fraction |  | Ionic Fraction (sigma) |  | Back-ground Count |  |  | Ion Count |  |  |  | Ionic Fraction |  |  | Ionic Fraction (sigma) |  |  |  |  |  |  |
| 746 (cont.) | Ru | 11890 | 0.001437 |  | 1.32E-05 |  | 1351 |  |  |  |  | 10539 |  |  | 0.001277 |  |  | 1.24E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ni | 229042 | 0.027684 |  | 5.86E-05 |  | 2897 |  |  |  |  | 226145 |  |  | 0.027391 |  |  | 5.84E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Cu | 110512 | 0.013357 |  | 4.04E-05 |  | 1431 |  |  |  |  | 109081 |  |  | 0.013212 |  |  | 4.03E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ga | 28676 | 0.003466 |  | 2.05E-05 |  | 384 |  |  |  |  | 28292 |  |  | 0.003427 |  |  | 2.04E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Co | 2554 | 0.000309 |  | 6.11E-06 |  | 347 |  |  |  |  | 2207 |  |  | 0.000267 |  |  | 5.69E-06 |  |  |  |  |  |
| 747 | Fe | 2281319 | 0.270327 |  | 2.02E-04 |  | 2167 |  |  |  |  | 2279152 |  |  | 0.270450 |  |  | 2.02E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Pt | 5159102 | 0.611333 |  | 3.42E-04 |  | 3433 |  |  |  |  | 5155669 |  |  | 0.611785 |  |  | 3.42E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ir | 527172 | 0.062468 |  | 8.87E-05 |  | 1073 |  |  |  |  | 526099 |  |  | 0.062428 |  |  | 8.87E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Au | 22908 | 0.002715 |  | 1.80E-05 |  | 255 |  |  |  |  | 22653 |  |  | 0.002688 |  |  | 1.79E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Rh | 99380 | 0.011776 |  | 3.76E-05 |  | 573 |  |  |  |  | 98807 |  |  | 0.011725 |  |  | 3.75E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ru | 8951 | 0.001061 |  | 1.12E-05 |  | 918 |  |  |  |  | 8033 |  |  | 0.000953 |  |  | 1.06E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ni | 227828 | 0.026997 |  | 5.73E-05 |  | 1968 |  |  |  |  | 225860 |  |  | 0.026801 |  |  | 5.71E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Cu | 105277 | 0.012475 |  | 3.87E-05 |  | 972 |  |  |  |  | 104305 |  |  | 0.012377 |  |  | 3.86E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ga | 5143 | 0.000609 |  | 8.50E-06 |  | 261 |  |  |  |  | 4882 |  |  | 0.000579 |  |  | 8.29E-06 |  |  |  |  |  |
|  | Co | 2028 | 0.000240 |  | 5.34E-06 |  | 236 |  |  |  |  | 1792 |  |  | 0.000213 |  |  | 5.02E-06 |  |  |  |  |  |
| 748 | Fe | 369987 | 0.246780 |  | 4.53E-04 |  | 685 |  |  |  |  | 369302 |  |  | 0.246940 |  |  | 4.54E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Pt | 926061 | 0.617678 |  | 8.16E-04 |  | 1085 |  |  |  |  | 924976 |  |  | 0.618501 |  |  | 8.18E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Ir | 110296 | 0.073567 |  | 2.30E-04 |  | 339 |  |  |  |  | 109957 |  |  | 0.073524 |  |  | 2.30E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Au | 3170 | 0.002114 |  | 3.76E-05 |  | 80 |  |  |  |  | 3090 |  |  | 0.002066 |  |  | 3.72E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Rh | 17848 | 0.011905 |  | 8.96E-05 |  | 181 |  |  |  |  | 17667 |  |  | 0.011813 |  |  | 8.94E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ru | 3927 | 0.002619 |  | 4.19E-05 |  | 290 |  |  |  |  | 3637 |  |  | 0.002432 |  |  | 4.04E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ni | 38478 | 0.025665 |  | 1.33E-04 |  | 622 |  |  |  |  | 37856 |  |  | 0.025313 |  |  | 1.32E-04 |  |  |  |  |  |
|  | Cu | 17051 | 0.011373 |  | 8.76E-05 |  | 307 |  |  |  |  | 16744 |  |  | 0.011196 |  |  | 8.70E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Ga | 11865 | 0.007914 |  | 7.29E-05 |  | 82 |  |  |  |  | 11783 |  |  | 0.007879 |  |  | 7.29E-05 |  |  |  |  |  |
|  | Co | 578 | 0.000386 |  | 1.60E-05 |  | 75 |  |  |  |  | 503 |  |  | 0.000337 |  |  | 1.50E-05 |  |  |  |  |  |

* - ion count are the raw counts, ionic fraction is the raw count divided by the total counts, ionic fraction (sigma) is the estimated error, background count is the estimated background, background corrected values have had background count subtracted from the raw ion count