Table S1. Full details of data collection and refinement parameters

| T (K) |  | 96.7 | 122.3 | 173.7 | 223.3 | 273.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal data |  |  |  |  |  |  |
| Chemical formula |  | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |
| Cell setting, space group |  | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d |
| a (Å) |  | 11.4401 (3) | 11.4425 (3) | 11.4450 (3) | 11.4508 (2) | 11.4548 (2) |
| V (Å3) |  | 1497.25 (7) | 1498.16 (7) | 1499.15 (7) | 1501.45 (5) | 1503.01 (5) |
| Z |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dx (Mg m3) |  | 3.578 | 3.576 | 3.573 | 3.568 | 3.564 |
|  (mm1) |  | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Crystal size (mm) |  | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 |
| Data collection |  |  |  |  |  |  |
| Radiation |  | Mo K | Mo K | Mo K | Mo K | Mo K |
| Data collection method |  | –2 scans | –2 scans | –2 scans | –2 scans | –2 scans |
| Absorption correction |  |  scan |  scan |  scan |  scan |  scan |
| No. of measured, independent and observed reflections |  | 1967, 663, 330 | 1967, 663, 333 | 1967, 663, 329 | 1973, 663, 335 | 1973, 663, 337 |
| Criterion for observed reflections |  | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) |
| Rint |  | 0.0104 | 0.0108 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0088 |
| max (°) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Range of h, k, l |  | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 |
| Refinement on harmonic model |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S |  | 0.0151, 0.0084, 1.66 | 0.0154, 0.0104, 2.02 | 0.0159, 0.0094, 1.82 | 0.0153, 0.0089, 1.69 | 0.0155, 0.0081, 1.63 |
| No. of reflections |  | 321 | 324 | 320 | 326 | 328 |
| No. of parameters |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weighting scheme |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max |  | 0.0003 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.0001 |
| max, min (e Å3) |  | 0.25, 0.32 | 0.29, 0.30 | 0.27, 0.28 | 0.27, 0.38 | 0.28, 0.36 |
| Extinction coefficient |  | 0.86 (10) × 103 | 0.91 (12) × 103 | 1.05 (11) × 103 | 0.93 (11) × 103 | 0.77 (10) × 103 |
| Refinement on anharmonic model |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0131, 0.0066, 1.41 |  | 0.0138, 0.0082, 1.72 | 0.0136, 0.0073, 1.53 | 0.0130, 0.0069, 1.41 | 0.0133, 0.0063, 1.37 |
| No. of reflections | 321 |  | 324 | 320 | 326 | 328 |
| No. of parameters | 62 |  | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max | 0.0002 |  | 0.0003 | 0.00007 | 0.0001 | 0.00008 |
| max, min (e Å3) | 0.24, 0.26 |  | 0.24, 0.27 | 0.27, 0.24 | 0.23, 0.22 | 0.21, 0.22 |
| Extinction coefficient | 0.35 (10) × 103 |  | 0.29 (12) × 103 | 0.39 (11) × 103 | 0.35 (11) × 103 | 0.27 (10) × 103 |

Table S1. (continued)

| T (K) | 295 | 322.8 | 373.5 | 423.3 | 472.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal data |  |  |  |  |  |
| Chemical formula | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |
| Cell setting, space group | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d |
| a (Å) | 11.4572 (3) | 11.4592 (2) | 11.4641 (3) | 11.4690 (4) | 11.4730 (4) |
| V (Å3) | 1503.94 (7) | 1504.74 (5) | 1506.67 (7) | 1508.63 (9) | 1510.18 (9) |
| Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dx (Mg m3) | 3.562 | 3.560 | 3.556 | 3.551 | 3.547 |
|  (mm1) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 |
| Crystal size (mm) | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 |
| Data collection |  |  |  |  |  |
| Radiation | Mo K | Mo K | Mo K | Mo K | Mo K |
| Data collection method | –2 scans | –2 scans | –2 scans | –2 scans | –2 scans |
| Absorption correction |  scan |  scan |  scan |  scan |  scan |
| No. of measured, independent and observed reflections | 1973, 665, 326 | 1973, 665, 335 | 1973, 665, 333 | 1974, 665, 293 | 1982, 665, 282 |
| Criterion for observed reflections | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) |
| Rint | 0.0088 | 0.0113 | 0.0085 | 0.0122 | 0.0123 |
| max (°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Range of h, k, l | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 |
| Refinement on harmonic model |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0147, 0.0086, 1.65 | 0.0164, 0.0089, 1.76 | 0.0149, 0.0082, 1.64 | 0.0181, 0.0104, 2.17 | 0.0179, 0.0094, 2.00 |
| No. of reflections | 317 | 326 | 324 | 284 | 273 |
| No. of parameters | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| max, min (e Å3) | 0.27, 0.31 | 0.31, 0.27 | 0.25, 0.25 | 0.35, 0.28 | 0.26, 0.39 |
| Extinction coefficient | 0.86 (11) × 103 | 0.86 (11) × 103 | 1.07 (10) × 103 | 1.48 (15) × 103 | 1.06 (14) × 103 |
| Refinement on anharmonic model |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0131, 0.0067, 1.38 | 0.0139, 0.0067, 1.45 | 0.0127, 0.0064, 1.37 | 0.0147, 0.0080, 1.84 | 0.0131, 0.0065, 1.52 |
| No. of reflections | 317 | 326 | 324 | 284 | 273 |
| No. of parameters | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max | 0.00009 | 0.00009 | 0.0003 | 0.00004 | 0.0002 |
| max, min (e Å3) | 0.23, 0.25 | 0.25, 0.29 | 0.25, 0.19 | 0.30, 0.27 | 0.20, 0.25 |
| Extinction coefficient | 0.29 (11) × 103 | 0.23 (11) × 103 | 0.48 (11) × 103 | 0.71 (16) × 103 | 0.21 (13) × 103 |

Table S1. (continued)

| T (K) | 523.0 |  | 572.9 |  | 622.9 | 672.9 | 723.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal data |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemical formula |  | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |  | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |
| Cell setting, space group | Cubic, Ia__3d |  | Cubic, Ia__3d |  | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d |
| a (Å) | 11.4801 (4) |  | 11.4848 (3) |  | 11.4893 (3) | 11.4960 (3) | 11.5023 (4) |
| V (Å3) | 1513.01 (9) |  | 1514.87 (7) |  | 1516.62 (7) | 1519.30 (7) | 1521.78 (9) |
| Z | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
| Dx (Mg m3) | 3.541 |  | 3.536 |  | 3.532 | 3.526 | 3.520 |
|  (mm1) | 1.20 |  | 1.20 |  | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| Crystal size (mm) | 0.14 × 0.11 × 0.11 |  | 0.14 × 0.11 × 0.11 |  | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 |
| Data collection |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiation |  | Mo K | Mo K |  | Mo K | Mo K | Mo K |
| Data collection method | –2 scans |  | –2 scans |  | –2 scans | –2 scans | –2 scans |
| Absorption correction |  scan |  |  scan |  |  scan |  scan |  scan |
| No. of measured, independent and observed reflections | 1982, 667, 304 |  | 1982, 667, 301 |  | 2008, 667, 297 | 2008, 676, 280 | 2008, 676, 270 |
| Criterion for observed reflections | Fo > 6(Fo) |  | Fo > 6(Fo) |  | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) |
| Rint | 0.0093 |  | 0.0092 |  | 0.0086 | 0.0088 | 0.0097 |
| max (°) |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Range of h, k, l | 0 h, k, l 24 |  | 0 h, k, l 24 |  | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 |
| Refinement on harmonic model |  |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0151, 0.0076, 1.53 |  | 0.0166, 0.0082, 1.66 |  | 0.0149, 0.0080, 1.59 | 0.0153, 0.0082, 1.66 | 0.0154, 0.0077, 1.56 |
| No. of reflections | 295 |  | 292 |  | 288 | 271 | 261 |
| No. of parameters | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max |  | 0.0001 |  | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| max, min (e Å3) | 0.21, 0.40 |  | 0.25, 0.27 |  | 0.22, 0.26 | 0.23, 0.43 | 0.21, 0.23 |
| Extinction coefficient | 0.79 (10) × 103 |  | 0.96 (12) × 103 |  | 0.64 (12) × 103 | 0.79 (13) × 103 | 0.67 (12) × 103 |
| Refinement on anharmonic model |  |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0127, 0.0060, 1.31 |  | 0.0129, 0.0058, 1.28 |  | 0.0134, 0.0061, 1.34 | 0.0141, 0.0063, 1.41 | 0.0125, 0.0057, 1.28 |
| No. of reflections | 295 |  | 292 |  | 288 | 271 | 261 |
| No. of parameters | 62 |  | 62 |  | 62 | 62 | 62 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max |  | 0.0002 |  | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 |
| max, min (e Å3) | 0.20, 0.23 |  | 0.21, 0.21 |  | 0.19, 0.19 | 0.25, 0.23 | 0.18, 0.23 |
| Extinction coefficient | 0.34 (11) × 103 |  | 0.31 (11) × 103 |  | 0.08 (12) × 103 | 0.23 (13) × 103 | 0.16 (13) × 103 |

Table S1. (continued)

| T (K) | 773.1 |  | 823.1 |  | 873.1 | 922.9 | 972.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crystal data |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemical formula |  | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |  | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 | Mg3Al2Si3O12 |
| Cell setting, space group | Cubic, Ia__3d |  | Cubic, Ia__3d |  | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d | Cubic, Ia__3d |
| a (Å) | 11.5078 (6) |  | 11.5136 (4) |  | 11.5195 (4) | 11.5244 (6) | 11.5291 (5) |
| V (Å3) | 1523.96 (14) |  | 1526.29 (9) |  | 1528.63 (9) | 1530.56 (14) | 1532.44 (12) |
| Z | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
| Dx (Mg m3) | 3.515 |  | 3.510 |  | 3.505 | 3.500 | 3.496 |
|  (mm1) | 1.19 |  | 1.19 |  | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| Crystal size (mm) | 0.14 × 0.11 × 0.11 |  | 0.14 × 0.11 × 0.11 |  | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 | 0.14 × 0.11 × 0.11 |
| Data collection |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiation |  | Mo K | Mo K |  | Mo K | Mo K | Mo K |
| Data collection method | –2 scans |  | –2 scans |  | –2 scans | –2 scans | –2 scans |
| Absorption correction |  scan |  |  scan |  |  scan |  scan |  scan |
| No. of measured, independent and observed reflections | 2012, 676, 262 |  | 2014, 678, 254 |  | 2014, 678, 254 | 2014, 678, 240 | 2023, 678, 220 |
| Criterion for observed reflections | Fo > 6(Fo) |  | Fo > 6(Fo) |  | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) | Fo > 6(Fo) |
| Rint | 0.0087 |  | 0.0130 |  | 0.0093 | 0.0086 | 0.0102 |
| max (°) |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Range of h, k, l | 0 h, k, l 24 |  | 0 h, k, l 24 |  | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 | 0 h, k, l 24 |
| Refinement on harmonic model |  |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0156, 0.0078, 1.60 |  | 0.0165, 0.0096, 1.96 |  | 0.0160, 0.0079, 1.60 | 0.0148, 0.0071, 1.46 | 0.0173, 0.0088, 1.84 |
| No. of reflections | 253 |  | 245 |  | 245 | 231 | 211 |
| No. of parameters | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max |  | 0.0001 |  | 0.00003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
| max, min (e Å3) | 0.20, 0.27 |  | 0.32, 0.32 |  | 0.19, 0.29 | 0.21, 0.32 | 0.25, 0.60 |
| Extinction coefficient | 0.79 (13) × 103 |  | 0.51 (16) × 103 |  | 0.62 (14) × 103 | 0.61 (13) × 103 | 0.54 (17) × 103 |
| Refinement on anharmonic model |  |  |  |  |  |  |  |
| R, wR, S | 0.0119, 0.0055, 1.26 |  | 0.0143, 0.0075, 1.70 |  | 0.0129, 0.0061, 1.38 | 0.0108, 0.0051, 1.17 | 0.0124, 0.0062, 1.47 |
| No. of reflections | 253 |  | 245 |  | 245 | 231 | 211 |
| No. of parameters | 62 |  | 62 |  | 62 | 62 | 62 |
| Weighting scheme | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) |  | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) | w = 1/2(Fo) |
| (/)max |  | 0.0003 |  | 0.00007 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
| max, min (e Å3) | 0.17, 0.21 |  | 0.20, 0.23 |  | 0.19, 0.18 | 0.16, 0.13 | 0.24, 0.20 |
| Extinction coefficient | 0.30 (13) × 103 |  | 0.00 (18) × 103 |  | 0.06 (15) × 103 | 0.00 (13) × 103 | 0.01 (18) × 103 |

Table S2. Anisotropic displacement parameters from the harmonic refinements on the 24c model

| T (K) | 96.7 | 122.3 | 173.7 | 223.3 | 273.6 | 295 | 322.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.602(5) | 0.605(6) | 0.680(6) | 0.707(5) | 0.820(5) | 0.896(6) | 0.947(6) |
| 22  103 | 0.918(3) | 0.918(4) | 1.155(4) | 1.402(4) | 1.624(4) | 1.725(4) | 1.857(4) |
| 23  103 | 0.150(5) | 0.206(6) | 0.259(6) | 0.341(6) | 0.414(5) | 0.407(6) | 0.510(6) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.442(2) | 0.420(2) | 0.463(2) | 0.530(2) | 0.600(1) | 0.616(2) | 0.666(2) |
| 12  103 | 0.004(3) | 0.020(3) | 0.003(3) | 0.025(3) | 0.023(3) | 0.043(3) | 0.011(3) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.348(4) | 0.320(4) | 0.390(4) | 0.411(4) | 0.531(3) | 0.512(4) | 0.553(4) |
| 22  103 | 0.409(2) | 0.444(3) | 0.468(2) | 0.510(2) | 0.575(2) | 0.602(2) | 0.657(2) |
| O |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.553(4) | 0.554(5) | 0.634(4) | 0.691(4) | 0.804(4) | 0.832(4) | 0.915(4) |
| 22  103 | 0.651(4) | 0.707(4) | 0.750(4) | 0.835(4) | 0.981(4) | 1.037(4) | 1.083(4) |
| 33  103 | 0.533(4) | 0.495(4) | 0.524(4) | 0.604(4) | 0.653(4) | 0.708(4) | 0.768(4) |
| 12  103 | 0.072(3) | 0.116(4) | 0.087(4) | 0.107(4) | 0.112(3) | 0.142(4) | 0.118(4) |
| 13  103 | 0.106(3) | 0.083(4) | 0.108(4) | 0.153(3) | 0.161(3) | 0.169(3) | 0.149(4) |
| 23  103 | 0.027(3) | 0.009(4) | 0.014(4) | 0.034(3) | 0.041(3) | 0.041(4) | 0.027(4) |

Table S2. (continued)

| T (K) | 373.5 | 423.3 | 472.6 | 523.0 | 572.9 | 622.9 | 672.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.054(6) | 1.165(8) | 1.312(8) | 1.355(6) | 1.513(7) | 1.539(7) | 1.633(7) |
| 22  103 | 2.100(4) | 2.327(6) | 2.567(6) | 2.753(4) | 2.934(5) | 3.193(5) | 3.436(5) |
| 23  103 | 0.530(6) | 0.647(9) | 0.672(9) | 0.749(7) | 0.766(7) | 0.787(8) | 0.801(9) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.727(2) | 0.831(2) | 0.887(2) | 0.944(2) | 0.998(2) | 1.082(2) | 1.155(2) |
| 12  103 | 0.006(3) | 0.008(4) | 0.003(4) | 0.011(3) | 0.008(3) | 0.015(3) | 0.012(4) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.619(4) | 0.682(5) | 0.726(5) | 0.743(4) | 0.796(4) | 0.880(4) | 0.968(4) |
| 22  103 | 0.695(2) | 0.805(3) | 0.860(3) | 0.905(2) | 0.980(2) | 1.023(2) | 1.060(3) |
| O |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.986(4) | 1.125(6) | 1.197(5) | 1.309(4) | 1.340(5) | 1.455(5) | 1.568(5) |
| 22  103 | 1.195(4) | 1.289(6) | 1.442(6) | 1.572(4) | 1.669(5) | 1.807(5) | 1.971(5) |
| 33  103 | 0.847(4) | 0.933(6) | 1.033(5) | 1.021(4) | 1.149(4) | 1.212(4) | 1.264(5) |
| 12  103 | 0.095(4) | 0.174(5) | 0.182(5) | 0.199(4) | 0.236(4) | 0.226(4) | 0.298(5) |
| 13  103 | 0.175(3) | 0.183(5) | 0.218(5) | 0.227(3) | 0.239(4) | 0.272(4) | 0.340(4) |
| 23  103 | 0.020(4) | 0.072(5) | 0.086(5) | 0.028(4) | 0.057(4) | 0.077(4) | 0.048(5) |

Table S2. (continued)

| T (K) | 723.0 | 773.1 | 823.1 | 873.1 | 922.9 | 972.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.781(7) | 1.932(8) | 1.973(10) | 2.100(8) | 2.178(8) | 2.336(11) |
| 22  103 | 3.716(5) | 3.904(6) | 4.132(7) | 4.347(6) | 4.525(6) | 4.684(8) |
| 23  103 | 0.875(8) | 0.950(9) | 1.225(12) | 0.990(10) | 1.133(10) | 1.203(13) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.231(2) | 1.310(2) | 1.389(2) | 1.473(2) | 1.548(2) | 1.600(3) |
| 12  103 | 0.029(4) | 0.008(4) | 0.005(5) | 0.024(4) | 0.022(4) | 0.036(5) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.995(4) | 1.049(4) | 1.048(5) | 1.189(5) | 1.277(4) | 1.308(6) |
| 22  103 | 1.146(2) | 1.249(3) | 1.273(3) | 1.364(3) | 1.457(3) | 1.539(4) |
| O |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.732(5) | 1.790(6) | 1.892(7) | 2.035(6) | 2.114(6) | 2.242(8) |
| 22  103 | 2.064(5) | 2.192(6) | 2.329(7) | 2.484(6) | 2.582(6) | 2.635(8) |
| 33  103 | 1.367(5) | 1.470(5) | 1.524(6) | 1.599(5) | 1.710(5) | 1.795(7) |
| 12  103 | 0.308(5) | 0.282(5) | 0.367(6) | 0.360(5) | 0.300(5) | 0.353(7) |
| 13  103 | 0.342(4) | 0.402(4) | 0.474(6) | 0.440(5) | 0.457(4) | 0.428(6) |
| 23  103 | 0.080(5) | 0.073(5) | 0.169(6) | 0.072(5) | 0.121(5) | 0.088(7) |

Table S3a. Structural parameters of cations from the anharmonic refinements on the 24c model

| T (K) | 96.7 | 122.3 | 173.7 | 223.3 | 273.6 | 295 | 322.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 123 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.491(10) | 0.525(12) | 0.629(11) | 0.599(10) | 0.664(9) | 0.751(10) | 0.856(10) |
| 22  103 | 0.780(6) | 0.705(8) | 1.030(7) | 1.256(7) | 1.509(6) | 1.595(7) | 1.630(7) |
| 23  103 | 0.109(9) | 0.205(11) | 0.303(11) | 0.393(10) | 0.378(9) | 0.465(10) | 0.549(10) |
| 122  105 | 0.001(9) | 0.011(11) | 0.005(11) | 0.023(10) | 0.007(10) | 0.011(11) | 0.002(11) |
| 1111  106 | 0.003(3) | 0.001(4) | 0.004(4) | 0.002(3) | 0.007(3) | 0.006(3) | 0.001(4) |
| 1122  106 | 0.002(6) | 0.007(7) | 0.005(7) | 0.004(6) | 0.002(6) | 0.004(7) | 0.000(7) |
| 2222  106 | 0.005(2) | 0.009(2) | 0.003(3) | 0.007(2) | 0.009(2) | 0.006(3) | 0.010(3) |
| 1123  106 | 0.010(16) | 0.001(19) | 0.007(20) | 0.003(17) | 0.020(17) | 0.000(20) | 0.000(19) |
| 2223  106 | 0.007(7) | 0.002(7) | 0.004(8) | 0.005(7) | 0.002(8) | 0.004(9) | 0.001(8) |
| 2233  106 | 0.012(9) | 0.007(11) | 0.008(11) | 0.004(11) | 0.013(10) | 0.012(12) | 0.032(13) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23, 111 = 112 = 122 = 222 = 113 = 123 = 223 = 133 = 233 = 333 = 0 1111 = 2222 = 3333, 1112 = 2223 = 1333, 1122 = 1133 = 2233, 1222 = 1113 = 2333, 1123 = 1223 = 1233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.283(3) | 0.283(4) | 0.294(4) | 0.395(3) | 0.452(3) | 0.469(3) | 0.520(3) |
| 12  103 | 0.006(5) | 0.018(7) | 0.033(6) | 0.021(5) | 0.051(5) | 0.071(5) | 0.071(5) |
| 1111  106 | 0.006(1) | 0.005(1) | 0.006(1) | 0.006(1) | 0.004(1) | 0.006(1) | 0.005(1) |
| 1112  106 | 0.001(5) | 0.001(6) | 0.001(5) | 0.001(5) | 0.001(5) | 0.003(5) | 0.004(5) |
| 1122  106 | 0.006(3) | 0.002(3) | 0.008(3) | 0.001(3) | 0.010(3) | 0.004(3) | 0.004(3) |
| 1222  106 | 0.001(5) | 0.004(5) | 0.002(5) | 0.005(5) | 0.002(5) | 0.002(5) | 0.002(5) |
| 1123  106 | 0.008(9) | 0.013(10) | 0.010(9) | 0.005(9) | 0.009(8) | 0.011(9) | 0.021(9) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1123 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.184(7) | 0.121(8) | 0.174(7) | 0.312(7) | 0.381(6) | 0.374(7) | 0.374(7) |
| 22  103 | 0.283(5) | 0.323(6) | 0.317(5) | 0.377(5) | 0.441(4) | 0.444(4) | 0.549(5) |
| 122  105 | 0.003(6) | 0.002(7) | 0.003(6) | 0.002(6) | 0.001(6) | 0.002(6) | 0.002(6) |
| 123  105 | 0.015(14) | 0.012(17) | 0.001(15) | 0.006(14) | 0.003(13) | 0.004(14) | 0.000(14) |
| 1111  106 | 0.006(2) | 0.009(2) | 0.010(2) | 0.004(2) | 0.005(2) | 0.005(2) | 0.008(2) |
| 1122  106 | 0.006(4) | 0.002(5) | 0.002(4) | 0.001(4) | 0.008(4) | 0.006(4) | 0.003(4) |
| 2222  106 | 0.004(1) | 0.003(2) | 0.005(2) | 0.004(1) | 0.003(1) | 0.006(1) | 0.003(1) |
| 2223  106 | 0.000(4) | 0.002(5) | 0.000(5) | 0.001(4) | 0.002(4) | 0.003(4) | 0.004(4) |
| 2233  106 | 0.004(6) | 0.005(7) | 0.006(6) | 0.005(6) | 0.009(5) | 0.004(6) | 0.000(6) |

Table S3a. (continued)

| T (K) | 373.5 | 423.3 | 472.6 | 523.0 | 572.9 | 622.9 | 672.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 123 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.028(10) | 0.943(14) | 1.082(12) | 1.123(10) | 1.356(10) | 1.345(11) | 1.463(13) |
| 22  103 | 1.944(7) | 2.172(10) | 2.391(9) | 2.624(8) | 2.804(8) | 2.989(8) | 3.221(9) |
| 23  103 | 0.567(10) | 0.687(15) | 0.685(13) | 0.785(11) | 0.650(12) | 0.769(12) | 0.685(15) |
| 122  105 | 0.006(12) | 0.006(17) | 0.008(16) | 0.018(14) | 0.025(14) | 0.005(16) | 0.044(19) |
| 1111  106 | 0.002(4) | 0.010(5) | 0.011(4) | 0.011(4) | 0.005(4) | 0.011(4) | 0.003(5) |
| 1122  106 | 0.006(7) | 0.005(11) | 0.005(10) | 0.006(9) | 0.002(9) | 0.004(10) | 0.013(12) |
| 2222  106 | 0.009(3) | 0.012(5) | 0.012(4) | 0.008(4) | 0.012(4) | 0.016(4) | 0.018(5) |
| 1123  106 | 0.006(20) | 0.002(32) | 0.040(30) | 0.020(24) | 0.014(26) | 0.026(28) | 0.011(33) |
| 2223  106 | 0.004(9) | 0.001(14) | 0.012(13) | 0.001(11) | 0.022(12) | 0.007(13) | 0.026(17) |
| 2233  106 | 0.017(13) | 0.011(21) | 0.009(18) | 0.004(16) | 0.015(17) | 0.014(18) | 0.002(21) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23, 111 = 112 = 122 = 222 = 113 = 123 = 223 = 133 = 233 = 333 = 0 1111 = 2222 = 3333, 1112 = 2223 = 1333, 1122 = 1133 = 2233, 1222 = 1113 = 2333, 1123 = 1223 = 1233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.595(3) | 0.635(5) | 0.629(4) | 0.779(3) | 0.824(3) | 0.925(4) | 0.979(4) |
| 12  103 | 0.005(5) | 0.028(8) | 0.027(6) | 0.026(5) | 0.033(5) | 0.071(5) | 0.087(6) |
| 1111  106 | 0.004(1) | 0.008(2) | 0.009(2) | 0.005(1) | 0.006(1) | 0.006(1) | 0.007(1) |
| 1112  106 | 0.005(5) | 0.004(8) | 0.003(7) | 0.001(6) | 0.001(6) | 0.000(6) | 0.008(8) |
| 1122  106 | 0.007(3) | 0.009(4) | 0.017(4) | 0.014(3) | 0.010(3) | 0.008(3) | 0.007(4) |
| 1222  106 | 0.003(5) | 0.008(8) | 0.005(7) | 0.016(5) | 0.007(6) | 0.012(6) | 0.012(8) |
| 1123  106 | 0.004(9) | 0.008(15) | 0.006(11) | 0.013(10) | 0.011(10) | 0.009(11) | 0.002(13) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1123 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.421(7) | 0.481(9) | 0.473(8) | 0.637(7) | 0.643(6) | 0.779(7) | 0.870(8) |
| 22  103 | 0.554(4) | 0.612(6) | 0.611(5) | 0.790(4) | 0.824(4) | 0.891(5) | 0.895(5) |
| 122  105 | 0.004(6) | 0.011(9) | 0.005(8) | 0.005(7) | 0.011(7) | 0.001(8) | 0.009(9) |
| 123  105 | 0.004(14) | 0.007(20) | 0.003(18) | 0.018(15) | 0.007(15) | 0.001(17) | 0.014(18) |
| 1111  106 | 0.008(2) | 0.008(3) | 0.009(3) | 0.002(2) | 0.006(2) | 0.001(3) | 0.004(3) |
| 1122  106 | 0.007(4) | 0.009(5) | 0.013(5) | 0.004(4) | 0.005(4) | 0.007(4) | 0.001(5) |
| 2222  106 | 0.004(1) | 0.007(2) | 0.008(2) | 0.003(2) | 0.005(2) | 0.002(2) | 0.004(2) |
| 2223  106 | 0.002(4) | 0.003(7) | 0.001(6) | 0.004(5) | 0.007(5) | 0.004(6) | 0.002(7) |
| 2233  106 | 0.004(6) | 0.010(8) | 0.012(7) | 0.005(6) | 0.008(6) | 0.009(7) | 0.011(7) |

Table S3a. (continued)

| T (K) | 723.0 | 773.1 | 823.1 | 873.1 | 922.9 | 972.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg (0.125, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 123 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.681(12) | 1.838(13) | 1.824(18) | 1.966(15) | 1.967(13) | 2.151(18) |
| 22  103 | 3.494(9) | 3.748(9) | 4.016(13) | 4.208(11) | 4.298(10) | 4.363(13) |
| 23  103 | 0.764(14) | 0.888(15) | 1.275(21) | 0.869(19) | 0.925(17) | 0.900(24) |
| 122  105 | 0.004(19) | 0.021(19) | 0.000(28) | 0.025(23) | 0.012(20) | 0.039(29) |
| 1111  106 | 0.004(5) | 0.007(6) | 0.005(8) | 0.001(7) | 0.012(6) | 0.007(9) |
| 1122  106 | 0.009(12) | 0.028(13) | 0.006(19) | 0.005(17) | 0.007(15) | 0.011(22) |
| 2222  106 | 0.022(5) | 0.017(5) | 0.010(8) | 0.007(7) | 0.022(6) | 0.029(9) |
| 1123  106 | 0.051(35) | 0.015(37) | 0.069(53) | 0.091(46) | 0.018(42) | 0.057(66) |
| 2223  106 | 0.026(17) | 0.018(18) | 0.008(28) | 0.060(25) | 0.068(22) | 0.093(32) |
| 2233  106 | 0.016(21) | 0.021(23) | 0.014(35) | 0.035(29) | 0.039(26) | 0.042(36) |
| Al (0, 0, 0) 11 = 22 = 33, 12 = 13 = 23, 111 = 112 = 122 = 222 = 113 = 123 = 223 = 133 = 233 = 333 = 0 1111 = 2222 = 3333, 1112 = 2223 = 1333, 1122 = 1133 = 2233, 1222 = 1113 = 2333, 1123 = 1223 = 1233 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 1.102(4) | 1.160(4) | 1.292(5) | 1.340(4) | 1.377(4) | 1.358(5) |
| 12  103 | 0.040(6) | 0.023(6) | 0.039(9) | 0.010(7) | 0.009(7) | 0.114(10) |
| 1111  106 | 0.003(1) | 0.005(1) | 0.002(2) | 0.004(2) | 0.005(2) | 0.009(2) |
| 1112  106 | 0.011(7) | 0.000(8) | 0.009(12) | 0.010(10) | 0.005(10) | 0.003(14) |
| 1122  106 | 0.009(4) | 0.008(4) | 0.004(5) | 0.009(4) | 0.013(4) | 0.021(5) |
| 1222  106 | 0.004(7) | 0.003(8) | 0.004(13) | 0.009(11) | 0.002(10) | 0.025(14) |
| 1123  106 | 0.013(13) | 0.013(13) | 0.005(20) | 0.024(17) | 0.003(16) | 0.001(24) |
| Si (0.375, 0, 0.25) 22 = 33, 12 = 13 = 23 = 0, 122 = 133, 111 = 112 = 222 = 113 = 223 = 233 = 333 = 0 1122 = 1133, 2222 = 3333, 2223 = 2333, 1112 = 1222 = 1113 = 1123 = 1223 = 1233 = 1333 = 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11  103 | 0.839(7) | 0.928(7) | 0.903(10) | 1.053(8) | 1.116(7) | 1.216(10) |
| 22  103 | 0.993(5) | 1.067(5) | 1.104(6) | 1.193(5) | 1.313(5) | 1.364(6) |
| 122  105 | 0.002(8) | 0.001(8) | 0.004(12) | 0.004(9) | 0.002(9) | 0.019(12) |
| 123  105 | 0.016(18) | 0.013(19) | 0.000(26) | 0.003(22) | 0.001(22) | 0.052(32) |
| 1111  106 | 0.006(3) | 0.003(3) | 0.005(4) | 0.007(3) | 0.004(3) | 0.001(4) |
| 1122  106 | 0.006(5) | 0.012(5) | 0.010(7) | 0.003(6) | 0.009(6) | 0.000(9) |
| 2222  106 | 0.004(2) | 0.006(2) | 0.007(2) | 0.008(2) | 0.002(2) | 0.004(3) |
| 2223  106 | 0.003(6) | 0.003(7) | 0.005(11) | 0.005(9) | 0.000(9) | 0.010(12) |
| 2233  106 | 0.010(7) | 0.010(7) | 0.008(10) | 0.006(8) | 0.012(8) | 0.013(11) |

Table S3b. Structural parameters of O atom from the anharmonic refinements on the 24c model

| T (K) | 96.7 | 122.3 | 173.7 | 223.3 | 273.6 | 295 | 322.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0.03285(6) | 0.03296(7) | 0.03301(6) | 0.03310(6) | 0.03292(5) | 0.03309(6) | 0.03304(6) |
| y | 0.05057(6) | 0.05018(7) | 0.05043(6) | 0.05022(6) | 0.05049(6) | 0.05008(6) | 0.04988(6) |
| z | 0.15336(6) | 0.15342(7) | 0.15361(6) | 0.15347(6) | 0.15339(5) | 0.15333(6) | 0.15352(6) |
| 11  103 | 0.349(8) | 0.467(10) | 0.441(9) | 0.511(8) | 0.632(8) | 0.706(8) | 0.685(8) |
| 22  103 | 0.402(7) | 0.327(9) | 0.455(8) | 0.562(7) | 0.712(7) | 0.766(8) | 0.730(7) |
| 33  103 | 0.284(8) | 0.299(9) | 0.300(8) | 0.434(8) | 0.403(7) | 0.490(8) | 0.658(8) |
| 12  103 | 0.036(6) | 0.113(8) | 0.025(7) | 0.030(6) | 0.056(6) | 0.069(6) | 0.048(6) |
| 13  103 | 0.051(6) | 0.025(7) | 0.017(7) | 0.098(6) | 0.057(6) | 0.137(6) | 0.078(6) |
| 23  103 | 0.009(6) | 0.067(8) | 0.089(7) | 0.056(6) | 0.093(6) | 0.001(7) | 0.067(7) |
| 111  105 | 0.010(4) | 0.002(5) | 0.005(5) | 0.001(4) | 0.007(4) | 0.001(5) | 0.004(5) |
| 112  105 | 0.011(9) | 0.020(11) | 0.000(10) | 0.018(9) | 0.004(9) | 0.007(10) | 0.008(10) |
| 122  105 | 0.003(8) | 0.011(10) | 0.010(9) | 0.002(8) | 0.010(8) | 0.004(9) | 0.004(9) |
| 222  105 | 0.004(4) | 0.009(5) | 0.005(5) | 0.008(5) | 0.004(5) | 0.004(5) | 0.018(5) |
| 113  105 | 0.013(8) | 0.020(10) | 0.019(9) | 0.005(9) | 0.005(8) | 0.005(9) | 0.010(9) |
| 123  105 | 0.036(13) | 0.018(16) | 0.029(15) | 0.029(13) | 0.041(12) | 0.015(14) | 0.030(14) |
| 223  105 | 0.002(9) | 0.016(10) | 0.019(10) | 0.014(9) | 0.009(8) | 0.004(10) | 0.016(9) |
| 133  105 | 0.006(8) | 0.009(10) | 0.011(9) | 0.017(9) | 0.017(8) | 0.022(9) | 0.014(10) |
| 233  105 | 0.005(9) | 0.017(10) | 0.007(9) | 0.000(9) | 0.014(8) | 0.020(9) | 0.019(10) |
| 333  105 | 0.002(5) | 0.007(6) | 0.002(5) | 0.003(5) | 0.002(5) | 0.007(5) | 0.004(6) |
| 1111  106 | 0.006(2) | 0.002(3) | 0.006(3) | 0.006(2) | 0.007(2) | 0.005(3) | 0.007(3) |
| 1112  106 | 0.001(5) | 0.002(6) | 0.001(6) | 0.004(5) | 0.008(5) | 0.003(6) | 0.011(6) |
| 1122  106 | 0.016(5) | 0.016(7) | 0.018(6) | 0.019(6) | 0.020(5) | 0.011(6) | 0.028(6) |
| 1222  106 | 0.006(5) | 0.001(6) | 0.012(6) | 0.010(6) | 0.001(5) | 0.010(6) | 0.004(6) |
| 2222  106 | 0.009(2) | 0.014(2) | 0.010(2) | 0.010(2) | 0.009(2) | 0.010(2) | 0.013(2) |
| 1113  106 | 0.003(5) | 0.003(6) | 0.007(6) | 0.001(5) | 0.010(5) | 0.002(6) | 0.005(6) |
| 1123  106 | 0.003(9) | 0.001(11) | 0.004(10) | 0.004(9) | 0.008(9) | 0.004(10) | 0.010(10) |
| 1223  106 | 0.015(9) | 0.014(10) | 0.016(10) | 0.015(9) | 0.008(9) | 0.014(10) | 0.002(10) |
| 2223  106 | 0.000(5) | 0.007(6) | 0.010(6) | 0.001(6) | 0.002(5) | 0.006(6) | 0.001(6) |
| 1133  106 | 0.015(4) | 0.014(5) | 0.006(5) | 0.004(4) | 0.003(4) | 0.001(5) | 0.007(5) |
| 1233  106 | 0.004(8) | 0.008(10) | 0.000(9) | 0.000(9) | 0.010(8) | 0.003(9) | 0.004(9) |
| 2233  106 | 0.008(6) | 0.011(7) | 0.011(7) | 0.005(6) | 0.009(6) | 0.010(7) | 0.010(7) |
| 1333  106 | 0.007(5) | 0.016(6) | 0.012(6) | 0.009(5) | 0.014(5) | 0.003(6) | 0.014(6) |
| 2333  106 | 0.009(5) | 0.006(6) | 0.010(6) | 0.006(5) | 0.007(5) | 0.000(5) | 0.006(6) |
| 3333  106 | 0.009(2) | 0.006(3) | 0.009(2) | 0.007(2) | 0.011(2) | 0.008(2) | 0.003(3) |

Table S3b. (continued)

| T (K) | 373.5 | 423.3 | 472.6 | 523.0 | 572.9 | 622.9 | 672.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0.03313(6) | 0.03321(8) | 0.03318(7) | 0.03311(6) | 0.03323(6) | 0.03325(6) | 0.03319(7) |
| y | 0.05005(6) | 0.05016(8) | 0.04999(7) | 0.04984(6) | 0.04975(6) | 0.04948(6) | 0.04964(7) |
| z | 0.15359(6) | 0.15382(8) | 0.15361(7) | 0.15341(6) | 0.15366(6) | 0.15367(6) | 0.15361(7) |
| 11  103 | 0.876(8) | 0.983(12) | 0.918(10) | 1.136(8) | 1.126(8) | 1.193(9) | 1.337(10) |
| 22  103 | 0.881(7) | 0.833(10) | 1.024(9) | 1.303(8) | 1.344(8) | 1.556(8) | 1.724(9) |
| 33  103 | 0.692(8) | 0.721(12) | 0.682(9) | 0.871(8) | 1.028(8) | 1.051(9) | 1.039(9) |
| 12  103 | 0.009(6) | 0.050(8) | 0.073(7) | 0.116(6) | 0.099(6) | 0.117(7) | 0.232(7) |
| 13  103 | 0.057(6) | 0.102(9) | 0.139(7) | 0.137(6) | 0.082(7) | 0.165(7) | 0.213(7) |
| 23  103 | 0.039(6) | 0.098(9) | 0.092(8) | 0.041(7) | 0.078(7) | 0.153(7) | 0.036(8) |
| 111  105 | 0.005(5) | 0.007(8) | 0.003(7) | 0.001(5) | 0.000(5) | 0.005(6) | 0.005(7) |
| 112  105 | 0.006(10) | 0.005(15) | 0.004(12) | 0.006(11) | 0.006(11) | 0.012(12) | 0.001(14) |
| 122  105 | 0.009(9) | 0.007(15) | 0.012(13) | 0.020(11) | 0.001(11) | 0.000(12) | 0.001(14) |
| 222  105 | 0.005(5) | 0.004(7) | 0.010(7) | 0.001(5) | 0.003(5) | 0.012(6) | 0.001(7) |
| 113  105 | 0.008(9) | 0.027(14) | 0.009(12) | 0.001(10) | 0.018(10) | 0.027(11) | 0.023(13) |
| 123  105 | 0.000(14) | 0.043(21) | 0.004(18) | 0.031(16) | 0.036(16) | 0.042(17) | 0.038(20) |
| 223  105 | 0.005(9) | 0.017(14) | 0.018(12) | 0.013(11) | 0.014(11) | 0.012(12) | 0.013(14) |
| 133  105 | 0.004(9) | 0.038(14) | 0.023(12) | 0.016(10) | 0.023(10) | 0.023(11) | 0.016(13) |
| 233  105 | 0.016(9) | 0.014(13) | 0.019(11) | 0.007(10) | 0.004(10) | 0.018(11) | 0.000(13) |
| 333  105 | 0.007(5) | 0.015(9) | 0.010(8) | 0.005(6) | 0.003(6) | 0.002(7) | 0.003(7) |
| 1111  106 | 0.002(3) | 0.007(5) | 0.012(4) | 0.006(3) | 0.009(3) | 0.012(3) | 0.010(4) |
| 1112  106 | 0.006(6) | 0.017(10) | 0.011(9) | 0.004(7) | 0.004(7) | 0.004(8) | 0.009(9) |
| 1122  106 | 0.011(6) | 0.012(9) | 0.018(8) | 0.015(7) | 0.018(7) | 0.020(8) | 0.019(9) |
| 1222  106 | 0.012(6) | 0.011(9) | 0.009(8) | 0.014(7) | 0.018(7) | 0.026(8) | 0.001(9) |
| 2222  106 | 0.013(2) | 0.022(3) | 0.017(3) | 0.010(2) | 0.013(2) | 0.010(3) | 0.008(3) |
| 1113  106 | 0.006(6) | 0.017(9) | 0.004(7) | 0.003(6) | 0.012(6) | 0.006(7) | 0.009(8) |
| 1123  106 | 0.006(10) | 0.012(16) | 0.017(13) | 0.009(11) | 0.014(12) | 0.027(13) | 0.004(15) |
| 1223  106 | 0.020(10) | 0.000(17) | 0.002(13) | 0.020(11) | 0.017(12) | 0.020(13) | 0.034(15) |
| 2223  106 | 0.007(6) | 0.006(9) | 0.004(8) | 0.001(7) | 0.002(7) | 0.007(8) | 0.008(9) |
| 1133  106 | 0.008(5) | 0.005(7) | 0.008(6) | 0.012(5) | 0.006(6) | 0.008(6) | 0.014(7) |
| 1233  106 | 0.003(9) | 0.003(14) | 0.014(12) | 0.004(10) | 0.029(11) | 0.016(12) | 0.006(14) |
| 2233  106 | 0.011(7) | 0.012(10) | 0.021(8) | 0.013(8) | 0.012(8) | 0.006(9) | 0.019(10) |
| 1333  106 | 0.022(6) | 0.003(10) | 0.017(7) | 0.022(7) | 0.030(7) | 0.018(7) | 0.019(8) |
| 2333  106 | 0.002(5) | 0.001(9) | 0.002(7) | 0.002(6) | 0.006(7) | 0.008(7) | 0.003(8) |
| 3333  106 | 0.005(2) | 0.006(4) | 0.012(3) | 0.004(3) | 0.002(3) | 0.006(3) | 0.007(3) |

Table S3b. (continued)

| T (K) | 723.0 | 773.1 | 823.1 | 873.1 | 922.9 | 972.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 0.03327(6) | 0.03329(7) | 0.03345(9) | 0.03336(8) | 0.03341(7) | 0.03330(9) |
| y | 0.04927(6) | 0.04929(6) | 0.04859(9) | 0.04915(7) | 0.04909(6) | 0.04929(9) |
| z | 0.15368(6) | 0.15370(6) | 0.15387(9) | 0.15371(7) | 0.15370(6) | 0.15369(9) |
| 11  103 | 1.505(10) | 1.642(10) | 1.702(14) | 1.802(11) | 1.922(10) | 1.959(14) |
| 22  103 | 1.835(9) | 1.993(9) | 2.086(13) | 2.279(11) | 2.229(9) | 2.311(13) |
| 33  103 | 1.197(9) | 1.333(9) | 1.427(13) | 1.467(10) | 1.484(9) | 1.590(13) |
| 12  103 | 0.256(7) | 0.174(7) | 0.243(10) | 0.216(8) | 0.166(7) | 0.226(9) |
| 13  103 | 0.314(7) | 0.343(7) | 0.297(10) | 0.337(8) | 0.295(7) | 0.280(10) |
| 23  103 | 0.171(7) | 0.170(8) | 0.344(11) | 0.141(9) | 0.200(7) | 0.052(10) |
| 111  105 | 0.000(6) | 0.003(7) | 0.000(10) | 0.010(9) | 0.017(8) | 0.007(12) |
| 112  105 | 0.021(14) | 0.007(14) | 0.038(20) | 0.012(17) | 0.008(16) | 0.002(21) |
| 122  105 | 0.007(13) | 0.016(14) | 0.022(20) | 0.025(17) | 0.002(15) | 0.014(21) |
| 222  105 | 0.022(7) | 0.014(7) | 0.049(11) | 0.010(9) | 0.023(8) | 0.005(12) |
| 113  105 | 0.008(13) | 0.017(14) | 0.009(20) | 0.027(16) | 0.002(16) | 0.026(21) |
| 123  105 | 0.041(19) | 0.075(20) | 0.065(28) | 0.016(23) | 0.049(20) | 0.112(28) |
| 223  105 | 0.039(14) | 0.003(15) | 0.049(22) | 0.028(18) | 0.037(17) | 0.015(24) |
| 133  105 | 0.025(13) | 0.031(13) | 0.060(20) | 0.003(16) | 0.005(15) | 0.007(20) |
| 233  105 | 0.011(12) | 0.028(13) | 0.024(19) | 0.046(16) | 0.007(15) | 0.010(21) |
| 333  105 | 0.003(7) | 0.008(8) | 0.002(11) | 0.001(9) | 0.001(8) | 0.009(11) |
| 1111  106 | 0.010(4) | 0.003(4) | 0.010(6) | 0.012(5) | 0.009(5) | 0.015(7) |
| 1112  106 | 0.003(9) | 0.004(10) | 0.003(14) | 0.016(12) | 0.018(11) | 0.008(16) |
| 1122  106 | 0.014(9) | 0.029(10) | 0.008(14) | 0.012(12) | 0.020(11) | 0.030(16) |
| 1222  106 | 0.003(9) | 0.017(9) | 0.008(13) | 0.028(11) | 0.017(10) | 0.018(14) |
| 2222  106 | 0.010(3) | 0.007(4) | 0.012(5) | 0.008(5) | 0.017(4) | 0.017(5) |
| 1113  106 | 0.007(7) | 0.001(8) | 0.022(12) | 0.012(10) | 0.018(10) | 0.017(14) |
| 1123  106 | 0.026(15) | 0.001(17) | 0.062(24) | 0.038(19) | 0.024(18) | 0.022(24) |
| 1223  106 | 0.001(14) | 0.005(15) | 0.009(21) | 0.011(18) | 0.018(16) | 0.023(22) |
| 2223  106 | 0.011(8) | 0.031(9) | 0.029(13) | 0.006(12) | 0.009(10) | 0.005(15) |
| 1133  106 | 0.010(7) | 0.002(7) | 0.004(11) | 0.005(9) | 0.008(9) | 0.013(13) |
| 1233  106 | 0.000(14) | 0.008(15) | 0.022(22) | 0.001(19) | 0.007(16) | 0.029(23) |
| 2233  106 | 0.008(10) | 0.005(11) | 0.012(15) | 0.006(13) | 0.026(12) | 0.007(17) |
| 1333  106 | 0.003(8) | 0.014(9) | 0.028(13) | 0.015(11) | 0.029(10) | 0.023(14) |
| 2333  106 | 0.008(8) | 0.004(9) | 0.005(13) | 0.006(11) | 0.009(9) | 0.007(13) |
| 3333  106 | 0.006(3) | 0.006(3) | 0.001(5) | 0.004(4) | 0.008(3) | 0.007(5) |