Mantovani et al.: The structure of Ca-Co pyroxenes, American Mineralogist, AM-13-712

Table 3. (to be deposited) Anisotropic displacement parameters

|  | Ca0.8Co0.2 | Ca0.6Co0.4 | Ca0.4Co0.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 |  |  |  |
| U11 | 0.0124(4) | 0.0114(2) | 0.0135(3) |
| U22 | 0.0177(4) | 0.0450(6) | 0.0410(5) |
| U33 | 0.0084(3) | 0.0086(4) | 0.0133(3) |
| U12 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | -0.0001(2) | 0.0002(3) | 0.0008(3) |
| U23 | 0 | 0 | 0 |
| M2* |  |  |  |
| U11 | 0.0103(5) | 0.0108(7) | 0.0136(11) |
| U22 | 0.0040(5) | 0.0080(11) | 0.0086(22) |
| U33 | 0.0057(4) | 0.0079(7) | 0.0108(10) |
| U12 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | -0.0012(3) | 0.0005(5) | -0.0001(8) |
| U23 | 0 | 0 | 0 |
| M1 |  |  |  |
| U11 | 0.0065(2) | 0.0073(2) | 0.0106(3) |
| U22 | 0.0054(2) | 0.0070(2) | 0.0083(3) |
| U33 | 0.0054(2) | 0.0064(2) | 0.0105(2) |
| U12 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 0.0011(2) | 0.0021(2) | 0.0036(2) |
| U23 | 0 | 0 | 0 |
| T |  |  |  |
| U11 | 0.0052(3) | 0.0062(3) | 0.0102(4) |
| U22 | 0.0044(3) | 0.0061 (3) | 0.0071(3) |
| U33 | 0.0051(3) | 0.0073(3) | 0.0128(3) |
| U12 | -0.0005(2) | -0.0011(2) | -0.0013(2) |
| U13 | 0.0013(2) | 0.0032(2) | 0.0047(2) |
| U23 | -0.0004(2) | -0.0008(2) | -0.0011(2) |
| O2 |  |  |  |
| U11 | 0.0049(7) | 0.0070(7) | 0.0111(8) |
| U22 | 0.0075(7) | 0.0098(7) | 0.0097(8) |
| U33 | 0.0077(7) | 0.0075(7) | 0.0109(8) |
| U12 | 0.0005(5) | 0.0009(5) | 0.0009(6) |
| U13 | 0.0014(6) | 0.0024(5) | 0.0036(6) |
| U23 | 0.0005(5) | 0.0002(5) | 0.0001(6) |
| O1 |  |  |  |
| U11 | 0.0120(7) | 0.0167(8) | 0.0215(9) |
| U22 | 0.0070(7) | 0.0096(8) | 0.0112 (8) |
| U33 | 0.0114(8) | 0.0206(9) | 0.0290(10) |
| U12 | -0.0030(6) | -0.0058(6) | -0.0074(7) |
| U13 | 0.0043(6) | 0.0112(7) | 0.0167(8) |
| U23 | -0.0016(6) | -0.0048(6) | -0.0080(7) |
| O3 |  |  |  |
| U11 | 0.0071(7) | 0.0063(7) | 0.0102(8) |
| U22 | 0.0098(7) | 0.0170(7) | 0.0290(11) |
| U33 | 0.0065(7) | 0.0073(7) | 0.0201(9) |
| U12 | 0.0001(5) | 0.0001(6) | 0.0011 (7) |
| U13 | 0.0025(6) | 0.0030(6) | 0.0035(7) |
| U23 | -0.0021(5) | -0.0033(6) | -0.0117(8) |