OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 103                      

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -8  0  3   16   17    -7  3  2   12   12    -6  2 11   14   13     6 -4  0   28   28    -5 -5  1    8    7
  -8  0  2   41   40    -7  3  3   46   47    -6  2 10    8    7    -6 -6  9   30   30    -5 -5  2   18   19
   7 -5  0   17   17    -7  3  4   39   38    -6  2  9   31   31    -6 -6  8   13   13    -5 -5  3   16   16
  -7 -5  1    9    9    -7  3  5   10   11    -6  2  8   24   23    -6 -6  7   16   16    -5 -5  4   31   32
  -7 -5  2   11   10    -7  3  6   16   15    -6  2  6   13   12    -6 -6  6   39   36    -5 -5  5    8    7
  -7 -5  3   12   13    -7  3  7   55   55    -6  2  4   25   26    -6 -6  5   40   39    -5 -5  6    7    7
  -7 -5  4   21   21    -7  3  8   19   19    -6  2  3   12   12    -6 -6  4    8    9    -5 -5  7   10   10
  -7 -5  5   18   18     7  5  0   18   17    -6  2  1   19   20    -6 -6  3   13   15    -5 -5  8   24   24
  -7 -5  7   11    9    -7  5  1    8    9     6  2  0   12   13    -6 -6  2   80   80    -5 -5  9   14   16
   7 -3  0   38   37    -7  5  2   10   10    -6  0 12   34   35    -6 -6  1   20   21    -5 -5 10    8    8
  -7 -3  2   13   13    -7  5  3   11   13    -6  0 10   36   36     6 -6  0    8    8     5 -3  0   76   76
  -7 -3  3   47   47    -7  5  4   22   22    -6  0  9   51   50    -6 -8  5   13   13    -5 -3  1   61   61
  -7 -3  4   36   37    -7  5  5   18   17    -6  0  7   19   20    -6 -8  4   17   17    -5 -3  2   24   23
  -7 -3  5   10   12    -6  8  5   13   13    -6  0  6   62   63    -6 -8  2   18   17    -5 -3  3   22   22
  -7 -3  6   16   16    -6  8  4   17   17    -6  0  5   31   32    -6 -8  1   12   13    -5 -3  4   45   46
  -7 -3  7   54   55    -6  8  2   19   18    -6  0  3   35   35     6 -8  0   19   19    -5 -3  5   37   36
  -7 -3  8   19   19    -6  8  1   12   13    -6  0  2   86   86     5 -9  0   39   40    -5 -3  6   12   12
   7 -1  0   19   19     6  8  0   20   19    -6  0  1   29   29    -5 -9  1   39   39    -5 -3  7   56   55
  -7 -1  1    9    9    -6  6  9   32   31     6  0  0   11   11    -5 -9  2   18   19    -5 -3  8   71   69
  -7 -1  2   12   12    -6  6  8   14   13    -6 -2 11   14   13    -5 -9  3   13   12    -5 -3  9   26   26
  -7 -1  3   15   15    -6  6  7   16   15    -6 -2 10    8    6    -5 -9  4   38   36    -5 -3 10    8    7
  -7 -1  4   21   22    -6  6  6   38   36    -6 -2  9   31   31    -5 -9  5   22   22    -5 -3 11   44   46
  -7 -1  5   21   20    -6  6  5   38   39    -6 -2  8   24   23    -5 -9  6   12   12    -5 -3 12   19   20
  -7 -1  7    9    8    -6  6  3   14   14    -6 -2  6   13   12    -5 -9  7   34   37    -5 -3 13   10   11
  -7 -1  8   12   11    -6  6  2   80   80    -6 -2  4   26   26    -5 -9  8   39   39     5 -1  0   21   23
  -7 -1  9   19   20    -6  6  1   20   21    -6 -2  3   12   12     5 -7  0   16   17    -5 -1  1   14   15
   7  1  0   19   19     6  6  0    7    6    -6 -2  1   19   19    -5 -7  1   14   14    -5 -1  2   20   21
  -7  1  1    8    9    -6  4  9   15   15     6 -2  0   13   13    -5 -7  2   16   16    -5 -1  3   19   20
  -7  1  2   12   13    -6  4  8   15   16    -6 -4  9   15   16    -5 -7  3   17   17    -5 -1  4   43   43
  -7  1  3   15   15    -6  4  6    6    7    -6 -4  8   14   15    -5 -7  4   31   31    -5 -1  5    9    9
  -7  1  4   22   22    -6  4  5   17   16    -6 -4  6    7    6    -5 -7  5   13   13    -5 -1  6   11   11
  -7  1  5   21   20    -6  4  4   27   27    -6 -4  5   17   16    -5 -7  6   15   13    -5 -1  7    8    8
  -7  1  7   10    8    -6  4  3   18   18    -6 -4  4   26   27    -5 -7  7    8    8    -5 -1  8   23   22
  -7  1  8   12   11    -6  4  2   15   14    -6 -4  3   18   17    -5 -7  8   13   14    -5 -1  9   26   25
  -7  1  9   21   20    -6  4  1   12   13    -6 -4  2   14   15    -5 -7  9   18   20    -5 -1 10   10   10
   7  3  0   38   37     6  4  0   30   29    -6 -4  1   12   13     5 -5  0   25   25    -5 -1 12    8    7

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -1 13   11   12    -5  5  9   16   15     4  8  0   25   24    -4  2  3   33   33    -4 -4  7   26   25
   5  1  0   23   23    -5  5 10    9    8    -4  6 12    8    9    -4  2  2   29   31    -4 -4  6   12   12
  -5  1  1   14   14     5  7  0   17   17    -4  6 10   51   48    -4  2  1   13   15    -4 -4  5   21   20
  -5  1  2   21   22    -5  7  1   14   13    -4  6  9   15   15     4  2  0   33   32    -4 -4  4   13   13
  -5  1  3   20   20    -5  7  2   17   16    -4  6  8   19   18    -4  0 14   52   52    -4 -4  3   28   28
  -5  1  4   44   42    -5  7  3   19   18    -4  6  7   31   29    -4  0 13   33   32    -4 -4  2   19   18
  -5  1  5   10   10    -5  7  4   30   30    -4  6  6   91   88    -4  0 12    7    7    -4 -4  1   23   23
  -5  1  6   12   11    -5  7  5   14   13    -4  6  5   17   16    -4  0 11   10   10     4 -4  0   24   24
  -5  1  7    8    8    -5  7  6   14   13    -4  6  4   29   28    -4  0 10   47   43    -4 -6 10   39   47
  -5  1  8   22   21    -5  7  7    8    8    -4  6  3   69   68    -4  0  9   14   13    -4 -6  9   13   15
  -5  1  9   26   25    -5  7  8   15   14    -4  6  2   65   64    -4  0  7   16   16    -4 -6  8   18   19
  -5  1 10   10   10    -5  7  9   21   20    -4  6  1   22   21    -4  0  6  122  119    -4 -6  7   28   29
  -5  1 12    7    7     5  9  0   43   40     4  6  0   14   14    -4  0  5   56   55    -4 -6  6   89   88
  -5  1 13   12   13    -5  9  1   39   39    -4  4 13   18   19    -4  0  4   15   12    -4 -6  5   17   17
   5  3  0   76   76    -5  9  2   18   18    -4  4 12   16   15    -4  0  3   90   90    -4 -6  4   29   29
  -5  3  1   61   61    -5  9  3   13   12    -4  4 11    9    9    -4  0  2  121  122    -4 -6  3   69   68
  -5  3  2   23   23    -5  9  4   39   37    -4  4 10   22   21    -4  0  1   68   70    -4 -6  2   63   63
  -5  3  3   21   22    -5  9  5   23   22    -4  4  9    8    9     4  0  0   11   11    -4 -6  1   22   23
  -5  3  4   45   46    -5  9  6   12   10    -4  4  8   45   44    -4 -2 14   10   10     4 -6  0   14   14
  -5  3  5   38   37    -5  9  7   39   37    -4  4  7   26   24    -4 -2 13   12   14    -4 -8 10   13   14
  -5  3  6   12   11    -5  9  8   41   39    -4  4  6   12   12    -4 -2 12   14   17    -4 -8  8   32   33
  -5  3  7   56   55    -4 10  8   14   14    -4  4  5   21   21    -4 -2 11   11   12    -4 -8  7   15   16
  -5  3  8   70   69    -4 10  7   12   10    -4  4  4   14   13    -4 -2 10    8    9    -4 -8  6   11   11
  -5  3  9   26   26    -4 10  6    9    7    -4  4  3   27   28    -4 -2  8   27   26    -4 -8  5    8    8
  -5  3 11   47   46    -4 10  4   19   19    -4  4  2   20   19    -4 -2  7    8    9    -4 -8  3   26   25
  -5  3 12   22   21    -4 10  3   10   10    -4  4  1   23   22    -4 -2  5   14   13     4 -8  0   23   24
  -5  3 13   11   11    -4 10  2   10   11     4  4  0   25   24    -4 -2  4   41   40    -4-10  8   11   13
   5  5  0   25   26    -4 10  1   13   13    -4  2 14    9   10    -4 -2  3   33   33    -4-10  7    9   10
  -5  5  1    8    8     4 10  0   16   16    -4  2 13   13   14    -4 -2  2   29   30    -4-10  6    7    8
  -5  5  2   18   18    -4  8 11    7    5    -4  2 12   17   16    -4 -2  1   13   15    -4-10  4   16   19
  -5  5  3   17   16    -4  8 10   15   14    -4  2 11   12   12     4 -2  0   31   32    -4-10  3    9   10
  -5  5  4   31   32    -4  8  8   34   33    -4  2 10    8    9    -4 -4 13   18   19    -4-10  2   10   10
  -5  5  5    7    7    -4  8  7   18   16    -4  2  8   28   26    -4 -4 12   13   15    -4-10  1   12   12
  -5  5  6    7    7    -4  8  6   12   11    -4  2  7    9    8    -4 -4 10   20   22     4-10  0   16   16
  -5  5  7   10   10    -4  8  5    8    8    -4  2  5   14   14    -4 -4  9    8    9     3-11  0   13   14
  -5  5  8   25   24    -4  8  3   26   26    -4  2  4   40   40    -4 -4  8   43   43    -3-11  1   24   22

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -3-11  2    6    7    -3 -5 12   13   13    -3  1  6   13   14    -3  7  1   15   15    -2 10  8   16   15
  -3-11  3   16   18    -3 -5 13    8    8    -3  1  7   22   21    -3  7  2   17   17    -2 10  7   26   25
  -3-11  4   11   12     3 -3  0   66   66    -3  1  8   40   38    -3  7  3   37   36    -2 10  6   13   12
  -3-11  6    9   12    -3 -3  1  164  165    -3  1  9    6    4    -3  7  4   20   20    -2 10  5   12   11
  -3-11  7   12   13    -3 -3  2   58   60    -3  1 10    6    6    -3  7  6    9    9    -2 10  3   10   10
  -3-11  8   12   15    -3 -3  3   28   27    -3  1 11   11   11    -3  7  7   20   19    -2 10  2   19   20
   3 -9  0   38   38    -3 -3  4   43   43    -3  1 12   12   13    -3  7  8   22   21     2 10  0   14   14
  -3 -9  1   77   78    -3 -3  5   86   84    -3  1 13    8   10    -3  7 10    8    9    -2  8 12   18   18
  -3 -9  3   14   18    -3 -3  6   33   31    -3  1 14   11   10    -3  7 11    9    9    -2  8 11   10   11
  -3 -9  4   21   24    -3 -3  7    7    7     3  3  0   64   65    -3  7 12   13   12    -2  8  9    8    7
  -3 -9  5   47   47    -3 -3  8   67   66    -3  3  1  162  165    -3  9  1   78   78    -2  8  8    9    9
  -3 -9  6    9   12    -3 -3  9   70   69    -3  3  2   58   60    -3  9  2   25   23    -2  8  7   32   30
  -3 -9  8   36   39    -3 -3 10   11   11    -3  3  4   43   42    -3  9  3   17   16    -2  8  6    9    8
  -3 -9  9   44   45    -3 -3 11   42   45    -3  3  5   86   84    -3  9  4   24   24    -2  8  4   17   15
  -3 -9 10   10   11    -3 -3 12   54   55    -3  3  6   32   31    -3  9  5   49   48    -2  8  3   33   33
   3 -7  0    9    8    -3 -3 13   17   17    -3  3  7    6    4    -3  9  6   10   10    -2  8  2   23   23
  -3 -7  1   15   16    -3 -3 14   14   14    -3  3  8   68   66    -3  9  8   41   39    -2  8  1   24   25
  -3 -7  2   18   17     3 -1  0   11   10    -3  3  9   70   69    -3  9  9   45   45     2  8  0    7    7
  -3 -7  3   37   36    -3 -1  1   25   30    -3  3 10   10    9    -3  9 10   10    9    -2  6 11   22   23
  -3 -7  4   19   20    -3 -1  2   18   20    -3  3 11   45   45     3 11  0   14   14    -2  6 10   41   38
  -3 -7  6    7    8    -3 -1  3   76   74    -3  3 12   56   55    -3 11  1   24   22    -2  6  9   14   13
  -3 -7  7   17   18    -3 -1  4   38   38    -3  3 13   15   17    -3 11  3   18   18    -2  6  8   38   35
  -3 -7  8   19   21    -3 -1  5    8   10    -3  3 14   13   14    -3 11  4   13   13    -2  6  7   67   67
  -3 -7 10    8    8    -3 -1  6   13   14     3  5  0   14   13    -3 11  6   13   12    -2  6  6   96   95
  -3 -7 11    9    9    -3 -1  7   21   20    -3  5  1   34   37    -3 11  7   15   13    -2  6  5   17   16
  -3 -7 12   13   12    -3 -1  8   40   39    -3  5  2   11   11    -3 11  8   15   15    -2  6  4   23   21
   3 -5  0   14   12    -3 -1 10    6    6    -3  5  3   56   57    -2 12  7   41   39    -2  6  3   84   85
  -3 -5  1   33   36    -3 -1 11    9   11    -3  5  4   32   31    -2 12  6   36   34    -2  6  2   21   21
  -3 -5  2   11   11    -3 -1 12   13   13    -3  5  5   10   10    -2 12  5   17   15    -2  6  1   71   71
  -3 -5  3   59   57    -3 -1 13    9   10    -3  5  6   21   20    -2 12  4   23   24     2  6  0  114  114
  -3 -5  4   33   31    -3 -1 14   10   10    -3  5  7   15   15    -2 12  3   38   35    -2  4 14   11   12
  -3 -5  5    9    9     3  1  0   10    9    -3  5  8   36   35    -2 12  2   11   10    -2  4 13    7    7
  -3 -5  6   21   21    -3  1  2   18   20    -3  5 11    7    7    -2 12  1   18   17    -2  4 12   17   18
  -3 -5  7   14   15    -3  1  3   75   74    -3  5 12   13   13     2 12  0   39   38    -2  4 11   17   17
  -3 -5  8   35   35    -3  1  4   38   37    -3  5 13    7    8    -2 10 10    8    7    -2  4 10    6    6
  -3 -5 11    8    8    -3  1  5    8    9     3  7  0    9    8    -2 10  9   15   13    -2  4  9   11   11

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2  4  7   23   23    -2  0  1   51   46    -2 -6  4   21   21    -1-11  1    7    7    -1 -5  9   10   10
  -2  4  6    5    3     2  0  0  127  126    -2 -6  3   82   84    -1-11  2   34   33    -1 -5 10    7    8
  -2  4  5    6    4    -2 -2 14    9   10    -2 -6  2   18   20    -1-11  3   20   19    -1 -5 11   17   16
  -2  4  4   31   29    -2 -2 13   13   14    -2 -6  1   73   72    -1-11  4   10   10    -1 -5 12   16   16
  -2  4  3   60   58    -2 -2 12   33   31     2 -6  0  113  114    -1-11  5   22   20    -1 -5 13   12   12
  -2  4  2   24   21    -2 -2 11   13   12    -2 -8 12   18   18    -1-11  7   23   24     1 -3  0   51   47
  -2  4  1   30   32    -2 -2 10   20   19    -2 -8 11   10   11     1 -9  0   24   25    -1 -3  1  123  123
   2  4  0   14   15    -2 -2  9   29   29    -2 -8  9    7    7    -1 -9  1   60   60    -1 -3  2  115  119
  -2  2 14   10   10    -2 -2  8   33   33    -2 -8  8    9    9    -1 -9  2   68   66    -1 -3  3  113  111
  -2  2 13   13   14    -2 -2  7   69   71    -2 -8  7   28   30    -1 -9  3   31   30    -1 -3  4   46   48
  -2  2 12   32   30    -2 -2  5   15   16    -2 -8  6    9    9    -1 -9  4   22   22    -1 -3  5  151  150
  -2  2 11   11   12    -2 -2  4   36   35    -2 -8  4   15   15    -1 -9  5   83   81    -1 -3  6   61   59
  -2  2 10   20   20    -2 -2  3   20   19    -2 -8  3   32   33    -1 -9  6   30   28    -1 -3  7   24   25
  -2  2  9   29   29    -2 -2  2   51   52    -2 -8  2   23   23    -1 -9  7   18   19    -1 -3  9   77   78
  -2  2  8   35   33    -2 -2  1   45   46    -2 -8  1   26   25    -1 -9  8   10   10    -1 -3 11    9    7
  -2  2  7   75   71     2 -2  0   59   61     2 -8  0    6    6    -1 -9  9   46   46    -1 -3 12   57   55
  -2  2  6   31   29    -2 -4 14   12   12    -2-10 10    7    7    -1 -9 11    8    9    -1 -3 13   59   57
  -2  2  5   15   16    -2 -4 12   18   18    -2-10  9   12   13     1 -7  0   23   25     1 -1  0   28   27
  -2  2  4   35   36    -2 -4 11   18   18    -2-10  8   12   15    -1 -7  1    6    6    -1 -1  1   22   23
  -2  2  3   21   19    -2 -4 10    6    6    -2-10  6   11   12    -1 -7  2   40   40    -1 -1  2   73   69
  -2  2  2   54   51    -2 -4  9   10   10    -2-10  5   11   11    -1 -7  3   49   48    -1 -1  3   87   86
  -2  2  1   46   47    -2 -4  8   23   23    -2-10  3   10   11    -1 -7  4   10   10    -1 -1  4   20   23
   2  2  0   61   61    -2 -4  7   21   23    -2-10  2   19   19    -1 -7  5   16   17    -1 -1  5   10   12
  -2  0 15   18   19    -2 -4  4   30   28     2-10  0   13   14    -1 -7  6    8    8    -1 -1  7   41   41
  -2  0 14   42   42    -2 -4  3   62   59    -2-12  7   35   38    -1 -7  7   26   29    -1 -1  8   20   19
  -2  0 12   16   16    -2 -4  2   23   20    -2-12  6   32   34    -1 -7  8   14   15    -1 -1  9   10   10
  -2  0 11   19   19    -2 -4  1   28   31    -2-12  5   15   17    -1 -7 11   11   12    -1 -1 10   10   10
  -2  0 10   74   74     2 -4  0   14   16    -2-12  4   23   24     1 -5  0   25   29    -1 -1 11   20   18
  -2  0  9    7    6    -2 -6 13    8    8    -2-12  3   37   34    -1 -5  1   20   21    -1 -1 12   14   14
  -2  0  8   42   41    -2 -6 11   23   22    -2-12  2   11   10    -1 -5  2   52   50    -1 -1 13    8    8
  -2  0  7  136  137    -2 -6 10   38   38    -2-12  1   18   19    -1 -5  3   49   48    -1 -1 15   14   14
  -2  0  6  115  114    -2 -6  9   13   14     2-12  0   38   37    -1 -5  4   23   22     1  1  0   29   28
  -2  0  5   32   32    -2 -6  8   35   35     1-13  0   10   10    -1 -5  5   14   15    -1  1  1   22   22
  -2  0  4   84   84    -2 -6  7   67   67    -1-13  2    9    9    -1 -5  6    9   10    -1  1  2   71   68
  -2  0  3   45   50    -2 -6  6   95   95    -1-13  3   15   15    -1 -5  7   36   36    -1  1  3   87   87
  -2  0  2   14   13    -2 -6  5   17   18     1-11  0   23   22    -1 -5  8    9    9    -1  1  4   21   23

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -1  1  5   10   11    -1  7  2   38   40     0 10  6   18   18     0  4  6   64   64     0 -2  7   36   35
  -1  1  7   40   41    -1  7  3   48   49     0 10  5    8    7     0  4  5   23   20     0 -2  6   21   24
  -1  1  8   18   18    -1  7  4   10   10     0 10  3   13   13     0  4  4   30   30     0 -2  5   10   12
  -1  1  9   10   10    -1  7  5   16   16     0 10  2   27   27     0  4  3   21   21     0 -2  4   12   12
  -1  1 10   10   10    -1  7  6    9    8     0 10  1    8    8     0  4  2   32   31     0 -2  3   67   65
  -1  1 11   19   19    -1  7  7   31   30     0 10  0   11   11     0  4  1   46   48     0 -2  2   88   84
  -1  1 12   14   13    -1  7  8   15   15     0  8 12   12   14     0  4  0   60   64     0 -2  1   14   12
  -1  1 13    9    8    -1  7 11   10   12     0  8 11   22   25     0  2 13   14   13     0 -2  0   46   46
  -1  1 15   14   14     1  9  0   24   23     0  8  9   14   15     0  2 12    7    6     0 -4 12   22   22
   1  3  0   52   47    -1  9  1   62   61     0  8  8   14   14     0  2 11   25   23     0 -4 11   28   26
  -1  3  1  123  123    -1  9  2   67   66     0  8  7   36   35     0  2 10   17   16     0 -4 10    7    7
  -1  3  2  114  119    -1  9  3   31   29     0  8  6   45   43     0  2  7   37   35     0 -4  9   31   31
  -1  3  3  113  111    -1  9  4   21   20     0  8  5   11   10     0  2  6   21   23     0 -4  8   10   11
  -1  3  4   46   48    -1  9  5   81   81     0  8  4   16   16     0  2  5   10   12     0 -4  7   48   48
  -1  3  5  150  150    -1  9  6   32   28     0  8  2   24   23     0  2  4   12   12     0 -4  6   62   64
  -1  3  6   57   59    -1  9  7   18   17     0  8  1   31   30     0  2  3   69   65     0 -4  5   23   20
  -1  3  7   24   25    -1  9  8   11   10     0  8  0   12   11     0  2  2   86   83     0 -4  4   30   31
  -1  3  9   77   78    -1  9  9   48   47     0  6 13   14   13     0  2  1   15   13     0 -4  3   20   20
  -1  3 12   55   55     1 11  0   23   22     0  6 12   16   16     0  2  0   42   47     0 -4  2   31   31
  -1  3 13   57   57    -1 11  2   34   33     0  6 11   50   51     0  0 14   14   13     0 -4  1   50   49
   1  5  0   27   29    -1 11  3   19   18     0  6 10   45   45     0  0 13   27   26     0 -4  0   63   63
  -1  5  1   20   22    -1 11  4   10   10     0  6  9   11   11     0  0 12   40   37     0 -6 13   13   14
  -1  5  2   50   50    -1 11  5   22   20     0  6  8   66   69     0  0 11   62   58     0 -6 12   16   16
  -1  5  3   47   47    -1 11  7   25   24     0  6  7   68   67     0  0 10   52   48     0 -6 11   50   51
  -1  5  4   25   22     1 13  0   11   11     0  6  6    6    4     0  0  9   35   33     0 -6 10   43   45
  -1  5  5   15   15    -1 13  2    9    8     0  6  5   32   30     0  0  8   84   81     0 -6  9   12   14
  -1  5  6   11   10    -1 13  3   16   16     0  6  4   85   87     0  0  7   66   65     0 -6  8   65   69
  -1  5  7   37   35     0 12  7   28   27     0  6  3   34   35     0  0  6   48   45     0 -6  7   65   67
  -1  5  8    9    9     0 12  6   11   11     0  6  1   60   62     0  0  5  100   95     0 -6  6    9    7
  -1  5  9   10   11     0 12  5   16   14     0  6  0  156  160     0  0  4   61   60     0 -6  5   32   31
  -1  5 10    6    8     0 12  4   39   36     0  4 12   22   22     0  0  3  124  131     0 -6  4   88   86
  -1  5 11   15   16     0 12  3   34   32     0  4 11   28   26     0  0  1   68   72     0 -6  3   34   35
  -1  5 12   15   16     0 12  2   13   12     0  4 10    7    7     0 -2 13   15   13     0 -6  2   26   25
  -1  5 13   12   12     0 12  0   74   72     0  4  9   31   32     0 -2 12    7    6     0 -6  1   62   62
   1  7  0   24   26     0 10 10    7    9     0  4  8   10   10     0 -2 11   25   23     0 -6  0  159  159
  -1  7  1    6    6     0 10  7   12   12     0  4  7   45   47     0 -2 10   17   16     0 -8 12   14   14

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0 -8 11   24   25     1-11  6   24   24     1 -3  4   27   28     1  3  3   87   90     1  9  3   43   41
   0 -8  9   13   15     1 -9  0   25   25     1 -3  5  110  108     1  3  4   26   27     1  9  4   19   18
   0 -8  8   14   14     1 -9  1   17   16     1 -3  6  134  134     1  3  5  112  108     1  9  5   48   47
   0 -8  7   34   35     1 -9  2   42   42     1 -3  7   50   49     1  3  6  134  135     1  9  6   66   65
   0 -8  6   44   43     1 -9  3   41   40     1 -3  8   16   17     1  3  7   49   48     1  9  7   28   28
   0 -8  5   11   10     1 -9  4   19   20     1 -3  9   68   68     1  3  8   15   15     1  9  8   13   13
   0 -8  4   16   16     1 -9  5   49   47     1 -3 10   23   23     1  3  9   69   68     1  9  9   35   40
   0 -8  2   23   24     1 -9  6   68   65     1 -3 11   18   18     1  3 10   24   23     1  9 10   21   21
   0 -8  1   30   30     1 -9  7   29   28     1 -3 13   47   45     1  3 11   18   17     1 11  0   22   22
   0 -8  0   10   11     1 -9  8   15   15     1 -3 14   19   20     1  3 13   47   45     1 11  1   18   18
   0-10 10    7    9     1 -9  9   40   39     1 -1  0   29   27     1  3 14   19   20     1 11  2   20   21
   0-10  7   13   12     1 -9 10   20   20     1 -1  1   44   37     1  5  0   25   29     1 11  3   16   14
   0-10  6   17   17     1 -7  0   25   25     1 -1  2   93   92     1  5  1   47   47     1 11  5    9    9
   0-10  5    7    7     1 -7  1   18   17     1 -1  3   49   47     1  5  2   67   63     1 11  6   23   24
   0-10  3   13   14     1 -7  2   37   39     1 -1  4   16   15     1  5  3   28   26     1 13  0   11   11
   0-10  2   26   27     1 -7  3   25   25     1 -1  6   31   33     1  5  4   17   17     1 13  1   15   15
   0-10  1    8    8     1 -7  4    8    9     1 -1  7   28   29     1  5  5    9   10     1 13  2   15   14
   0-10  0   11   12     1 -7  5   12   12     1 -1  8    6    5     1  5  6   38   40     1 13  3   10    9
   0-12  7   28   27     1 -7  6   18   17     1 -1 10   19   20     1  5  7   22   21     1 13  4   10   10
   0-12  6   12   11     1 -7  7   15   15     1 -1 11   18   16     1  5 10   13   13     2 12  5   19   19
   0-12  5   17   16     1 -7  9    6    7     1 -1 13    8    8     1  5 11   18   17     2 12  4   47   47
   0-12  4   39   35     1 -7 10   13   15     1 -1 14    9    9     1  5 13    8    8     2 12  3   15   14
   0-12  3   34   31     1 -7 11   12   13     1  1  0   29   28     1  7  0   24   26     2 12  2   17   16
   0-12  2   14   14     1 -5  0   26   29     1  1  1   41   38     1  7  1   19   18     2 12  1   38   36
   0-12  1   18   18     1 -5  1   45   47     1  1  2   91   91     1  7  2   39   39     2 12  0   39   38
   0-12  0   72   72     1 -5  2   62   63     1  1  3   50   48     1  7  3   28   26     2 10  8   10   11
   1-13  0   10   10     1 -5  3   28   26     1  1  4   15   16     1  7  4    9    9     2 10  5   16   17
   1-13  1   14   15     1 -5  4   17   18     1  1  6   31   33     1  7  5   12   12     2 10  3   13   13
   1-13  2   15   15     1 -5  5   10   10     1  1  7   32   29     1  7  6   16   17     2 10  2   10   10
   1-13  3    9    9     1 -5  6   41   40     1  1 10   20   19     1  7  7   13   15     2 10  1   18   17
   1-13  4   10    9     1 -5  7   23   22     1  1 11   18   17     1  7  9    7    8     2 10  0   14   14
   1-11  0   22   22     1 -5 10   11   13     1  1 13    7    8     1  7 10   14   14     2  8 10   13   13
   1-11  1   18   18     1 -5 11   18   17     1  1 14    9    9     1  7 11   13   14     2  8  8    7    7
   1-11  2   20   21     1 -5 13    8    8     1  3  0   51   47     1  9  0   24   23     2  8  7    8    8
   1-11  3   15   14     1 -3  0   52   47     1  3  1   14   13     1  9  1   17   16     2  8  6   26   28
   1-11  5    9    9     1 -3  3   93   89     1  3  2   43   48     1  9  2   44   43     2  8  5   10   13

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2  8  4   18   20     2  2  3   33   32     2 -4  2   62   61     2-12  0   40   37     3 -3  1   24   21
   2  8  3   11   10     2  2  2    5    4     2 -4  1   46   48     3-11  0   14   14     3 -3  2   29   30
   2  8  2   25   25     2  2  1   39   37     2 -4  0   14   16     3-11  1   21   21     3 -3  3   86   85
   2  8  1   40   39     2  2  0   59   61     2 -6 12   53   52     3-11  2   12   12     3 -3  4   28   26
   2  8  0    7    7     2  0 12   61   58     2 -6 10   10   12     3-11  4   14   12     3 -3  5    7    6
   2  6 12   51   53     2  0 11   53   53     2 -6  9   14   14     3-11  5   18   16     3 -3  6   67   65
   2  6 11   27   29     2  0 10    8    9     2 -6  8   43   41     3-11  6   17   16     3 -3  7   80   77
   2  6 10    9   10     2  0  8   76   77     2 -6  7    9    9     3 -9  0   38   38     3 -3  9   42   42
   2  6  9   14   14     2  0  6   28   28     2 -6  5   19   17     3 -9  1   11   11     3 -3 10   56   55
   2  6  8   41   42     2  0  5   57   58     2 -6  4  115  112     3 -9  2   22   21     3 -3 11   15   16
   2  6  7    9    8     2  0  4  152  151     2 -6  3   48   47     3 -9  3   61   59     3 -3 12   15   17
   2  6  5   18   16     2  0  3   41   43     2 -6  2   26   24     3 -9  4   15   15     3 -1  0   11   10
   2  6  4  109  112     2  0  2  116  115     2 -6  1   95   96     3 -9  5   11   11     3 -1  1   48   48
   2  6  3   46   47     2  0  1  123  128     2 -6  0  112  114     3 -9  6   44   42     3 -1  2   50   49
   2  6  2   24   21     2  0  0  129  126     2 -8 10   13   13     3 -9  7   42   40     3 -1  3   11   10
   2  6  1   94   96     2 -2 11   28   28     2 -8  8    7    7     3 -9  8   16   16     3 -1  4    7    7
   2  6  0  114  114     2 -2 10   23   25     2 -8  7    8    8     3 -7  0    8    8     3 -1  5   25   25
   2  4 11   10   10     2 -2  9   10   10     2 -8  6   29   28     3 -7  1   36   36     3 -1  6   24   23
   2  4 10   21   20     2 -2  8   32   33     2 -8  5   13   12     3 -7  2   23   23     3 -1  8    8    8
   2  4  7   15   13     2 -2  7    9    8     2 -8  4   21   19     3 -7  3   12   12     3 -1  9   13   14
   2  4  6   30   30     2 -2  6   64   62     2 -8  3   11   10     3 -7  4   10    9     3 -1 10   18   20
   2  4  5   13   13     2 -2  5   63   60     2 -8  2   25   26     3 -7  5   19   18     3 -1 12    9    9
   2  4  4   12   14     2 -2  4    8    8     2 -8  1   39   38     3 -7  6   20   20     3  1  0   10    9
   2  4  3   11   12     2 -2  3   32   33     2 -8  0    6    6     3 -7  7    9    9     3  1  1   48   49
   2  4  2   65   62     2 -2  2    5    4     2-10  8   12   11     3 -7  9    8    9     3  1  2   50   49
   2  4  1   47   47     2 -2  1   34   36     2-10  6   30   28     3 -7 10   11   11     3  1  3   11   11
   2  4  0   14   15     2 -2  0   60   61     2-10  5   19   18     3 -5  0   14   12     3  1  4    8    7
   2  2 13    7    8     2 -4 12    7    6     2-10  3   13   13     3 -5  1   33   36     3  1  5   26   25
   2  2 11   28   28     2 -4 11    9   10     2-10  2   10   10     3 -5  2   36   37     3  1  6   25   23
   2  2 10   26   25     2 -4 10   18   20     2-10  1   18   17     3 -5  4    9   11     3  1  8    8    8
   2  2  9   11   10     2 -4  9    6    6     2-10  0   13   14     3 -5  5   22   21     3  1  9   13   14
   2  2  8   32   34     2 -4  7   15   14     2-12  5   21   19     3 -5  6   20   20     3  1 10   19   20
   2  2  7    8    8     2 -4  6   32   30     2-12  4   49   47     3 -5  8    7    8     3  1 12    8   10
   2  2  6   63   62     2 -4  5   15   14     2-12  3   16   16     3 -5  9    9   10     3  3  0   66   65
   2  2  5   63   61     2 -4  4   14   15     2-12  2   16   17     3 -5 10   21   21     3  3  1   23   20
   2  2  4    8    9     2 -4  3   11   12     2-12  1   38   36     3 -3  0   67   66     3  3  2   30   31

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3  3  3   87   86     3 11  0   14   14     4  4  5   42   40     4 -4  9   16   15     5 -9  2   12   13
   3  3  4   27   25     3 11  1   21   21     4  4  4   29   28     4 -4  8   18   17     5 -9  3   50   48
   3  3  5    8    7     3 11  2   11   12     4  4  3   22   22     4 -4  7   16   16     5 -9  4   25   23
   3  3  6   65   65     3 11  4   10   12     4  4  2    8    9     4 -4  6   18   18     5 -7  0   17   17
   3  3  7   78   77     3 11  5   14   16     4  4  1   15   15     4 -4  5   42   41     5 -7  1   25   24
   3  3  9   43   42     3 11  6   13   16     4  4  0   24   24     4 -4  4   29   28     5 -7  2    8    7
   3  3 10   54   55     4 10  5   10   12     4  2 10   10   11     4 -4  3   21   21     5 -7  4   14   15
   3  3 11   17   17     4 10  4    7    9     4  2  9   14   16     4 -4  2    9    9     5 -7  5   13   14
   3  3 12   16   16     4 10  3   11   12     4  2  6   19   18     4 -4  1   15   15     5 -5  0   26   25
   3  5  0   14   13     4 10  2    7    8     4  2  5   28   28     4 -4  0   25   24     5 -5  1   22   23
   3  5  1   35   35     4 10  1   17   17     4  2  4    7    8     4 -6  9   22   20     5 -5  3   15   15
   3  5  2   38   37     4 10  0   16   16     4  2  3   23   23     4 -6  8   42   39     5 -5  4   18   17
   3  5  4    9   10     4  8  8   11   12     4  2  2   20   20     4 -6  7   12   12     5 -5  5   20   19
   3  5  5   21   20     4  8  7    9   10     4  2  1   51   52     4 -6  6   32   30     5 -5  6    8    8
   3  5  6   18   20     4  8  6    7    9     4  2  0   31   32     4 -6  5   71   69     5 -5  7    7    6
   3  5  8    7    8     4  8  5   34   38     4  0 11   10   10     4 -6  4   49   50     5 -3  0   76   76
   3  5  9   10   10     4  8  4    7    7     4  0  9   24   23     4 -6  3   17   17     5 -3  1   35   35
   3  5 10   20   21     4  8  3   13   12     4  0  8   34   33     4 -6  2   46   45     5 -3  2   11   11
   3  7  0    8    8     4  8  2    6    6     4  0  7    6    6     4 -6  1   43   43     5 -3  3   84   84
   3  7  1   39   36     4  8  1   14   14     4  0  6   42   40     4 -6  0   14   14     5 -3  4   34   35
   3  7  2   22   22     4  8  0   24   24     4  0  5   74   72     4 -8  8   13   12     5 -3  5   18   17
   3  7  3   12   12     4  6  9   21   20     4  0  4   99   97     4 -8  7   11   10     5 -3  7   52   50
   3  7  4    9    9     4  6  8   39   40     4  0  3   10   10     4 -8  6   10   10     5 -3  9    7    9
   3  7  5   16   18     4  6  7   11   10     4  0  2   33   31     4 -8  5   40   38     5 -1  0   22   23
   3  7  6   18   20     4  6  6   29   30     4  0  1   85   87     4 -8  4    7    7     5 -1  1   33   33
   3  7  7    7    8     4  6  5   68   70     4  0  0   12   11     4 -8  3   13   12     5 -1  3   13   14
   3  7  9    8    9     4  6  4   50   50     4 -2 10   12   12     4 -8  1   14   14     5 -1  4   20   19
   3  7 10   11   10     4  6  3   16   15     4 -2  9   16   15     4 -8  0   24   24     5 -1  5   20   19
   3  9  1    9    8     4  6  2   47   45     4 -2  6   19   18     4-10  5   13   12     5 -1  6    7    8
   3  9  2   19   21     4  6  1   43   44     4 -2  5   29   28     4-10  4   11    9     5 -1  7    8    7
   3  9  3   60   60     4  6  0   13   14     4 -2  4    6    7     4-10  3   13   12     5 -1  9   18   17
   3  9  4   12   13     4  4 10   20   21     4 -2  3   21   23     4-10  2    8    8     5  1  0   22   23
   3  9  5    9    8     4  4  9   12   15     4 -2  2   21   20     4-10  1   18   18     5  1  1   34   33
   3  9  6   39   43     4  4  8   15   17     4 -2  1   50   52     4-10  0   16   16     5  1  3   13   13
   3  9  7   39   41     4  4  7   16   16     4 -2  0   32   32     5 -9  0   40   40     5  1  4   19   18
   3  9  8   13   14     4  4  6   18   18     4 -4 10   20   21     5 -9  1   17   18     5  1  5   20   20

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   5  1  6    7    7     5  7  5   13   14     6  4  0   28   29     6 -4  4   14   15     7 -3  3   34   34
   5  1  7    7    7     5  9  0   41   40     6  2  7   15   15     6 -4  3    9   10     7 -3  4   46   46
   5  1  9   17   17     5  9  1   17   17     6  2  6    7    6     6 -4  2   15   15     7 -1  0   19   19
   5  3  0   77   76     5  9  2   12   12     6  2  5   20   20     6 -4  1   20   21     7 -1  1    9   10
   5  3  1   35   35     5  9  3   48   49     6  2  4   32   31     6 -4  0   28   28     7 -1  2   12   11
   5  3  2   10   10     5  9  4   23   23     6  2  2   17   18     6 -6  5   28   28     7 -1  3   13   13
   5  3  3   85   84     6  8  2    8    8     6  2  0   12   13     6 -6  4   10   10     7 -1  4   14   13
   5  3  4   35   35     6  8  1   14   14     6  0  6   53   53     6 -6  3   13   14     7  1  0   18   19
   5  3  5   17   16     6  8  0   19   19     6  0  5   41   40     6 -6  2   40   40     7  1  1    9   10
   5  3  7   51   50     6  6  5   28   28     6  0  2   52   53     6 -6  1   32   31     7  1  2   12   11
   5  5  0   24   26     6  6  4   10   10     6  0  1   18   19     6 -6  0    8    8     7  1  3   14   13
   5  5  1   22   23     6  6  3   12   13     6  0  0   11   11     6 -8  2    8    7     7  1  4   13   13
   5  5  3   15   16     6  6  2   42   40     6 -2  7   15   15     6 -8  1   14   14     7  3  0   37   37
   5  5  4   18   18     6  6  1   32   32     6 -2  6    7    6     6 -8  0   19   19     7  3  1   31   32
   5  5  5   19   19     6  6  0    7    6     6 -2  5   19   19     7 -5  0   17   17     7  3  2    9    8
   5  5  6    8    8     6  4  6    8    7     6 -2  4   32   32     7 -5  1    9    9     7  3  3   35   34
   5  5  7    7    6     6  4  5   17   16     6 -2  2   18   17     7 -5  2    8    7     7  3  4   47   46
   5  7  0   16   17     6  4  4   15   15     6 -2  0   12   13     7 -3  0   37   37     7  5  0   17   17
   5  7  1   24   25     6  4  3   10   10     6 -4  6    7    7     7 -3  1   31   32     7  5  1    8    9
   5  7  2    8    7     6  4  2   15   15     6 -4  5   17   16     7 -3  2    9   10     7  5  2    9    7
   5  7  4   13   15     6  4  1   21   21