OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 104      

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   7 -5  0   13   13    -7  3  4   25   24    -6  2 11   10   10    -6 -4  2   11   11    -5 -7 10    7    6
  -7 -5  1    8    7    -7  3  5    4    4    -6  2 10    6    6    -6 -4  1   11   11     5 -5  0   21   21
  -7 -5  2    8    7    -7  3  6    9    9    -6  2  9   25   25     6 -4  0   22   22    -5 -5  1    7    6
  -7 -5  3   10    9    -7  3  7   40   38    -6  2  8   18   17    -6 -6  9   24   23    -5 -5  2   16   16
  -7 -5  4   18   17    -7  3  8   13   12    -6  2  6    9    9    -6 -6  8    9    7    -5 -5  3   15   14
  -7 -5  5   14   14     7  5  0   12   13    -6  2  4   21   22    -6 -6  7   15   15    -5 -5  4   26   26
  -7 -5  7    9    8    -7  5  1    7    7    -6  2  3    9    8    -6 -6  6   28   28    -5 -5  5    5    6
   7 -3  0   28   26    -7  5  2    8    7    -6  2  1   15   15    -6 -6  5   29   28    -5 -5  6    7    6
  -7 -3  2   12   12    -7  5  3   10    9     6  2  0    9   10    -6 -6  4    8    9    -5 -5  7    9    8
  -7 -3  3   33   32    -7  5  4   18   17    -6  0 12   24   24    -6 -6  3   10   10    -5 -5  8   22   21
  -7 -3  4   25   24    -7  5  5   13   14    -6  0 11    9    8    -6 -6  2   58   59    -5 -5  9   13   13
  -7 -3  5    5    4    -7  5  7    8    7    -6  0 10   26   25    -6 -6  1   14   14    -5 -5 10    8    8
  -7 -3  6   10    9    -6  8  6    4    4    -6  0  9   37   36     6 -6  0    9    9    -5 -5 12    5    5
  -7 -3  7   39   38    -6  8  5   10   10    -6  0  8    5    4    -6 -8  5   11   10    -5 -3  1   43   43
  -7 -3  8   13   12    -6  8  4   13   14    -6  0  7   18   18    -6 -8  4   16   14    -5 -3  2   21   23
   7 -1  0   13   13    -6  8  2   15   15    -6  0  6   46   47    -6 -8  2   16   15    -5 -3  3   15   16
  -7 -1  1    6    6    -6  8  1   10   11    -6  0  5   21   22    -6 -8  1   13   11    -5 -3  4   30   32
  -7 -1  2    9    9    -6  6  9   23   23    -6  0  3   22   24     6 -8  0   18   16    -5 -3  5   24   26
  -7 -1  3   12   12    -6  6  8    8    7    -6  0  2   60   61     5 -9  0   32   32    -5 -3  6   12   12
  -7 -1  4   17   16    -6  6  7   13   14    -6  0  1   17   18    -5 -9  1   31   31    -5 -3  7   39   39
  -7 -1  5   15   15    -6  6  6   28   28     6  0  0    5    5    -5 -9  2   21   20    -5 -3  8   50   52
  -7 -1  7    7    6    -6  6  5   27   29    -6 -2 11   11   10    -5 -9  3   10    9    -5 -3  9   20   19
  -7 -1  8   10    9    -6  6  4    6    7    -6 -2 10    6    6    -5 -9  4   31   31    -5 -3 10    9    9
  -7 -1  9   16   16    -6  6  3    9    9    -6 -2  9   25   24    -5 -9  5   18   16    -5 -3 11   36   35
   7  1  0   13   13    -6  6  2   57   59    -6 -2  8   18   17    -5 -9  6   15   14    -5 -3 12   18   17
  -7  1  1    7    6    -6  6  1   13   14    -6 -2  6    9    9    -5 -9  7   30   29    -5 -3 13   11   11
  -7  1  2   10    9     6  6  0    7    8    -6 -2  4   21   22    -5 -9  8   31   31     5 -1  0   16   17
  -7  1  3   12   12    -6  4  9   12   13    -6 -2  3    9    9     5 -7  0   15   14    -5 -1  1   13   13
  -7  1  4   15   16    -6  4  8   13   13    -6 -2  1   15   15    -5 -7  1   15   13    -5 -1  2   15   17
  -7  1  5   16   15    -6  4  6    6    6     6 -2  0   10   10    -5 -7  2   14   13    -5 -1  3   16   17
  -7  1  7    7    6    -6  4  5   12   12    -6 -4  9   13   13    -5 -7  3   17   16    -5 -1  4   34   35
  -7  1  8   10    9    -6  4  4   20   20    -6 -4  8   12   13    -5 -7  4   27   26    -5 -1  5    7    7
  -7  1  9   16   16    -6  4  3   16   16    -6 -4  6    6    6    -5 -7  5   12   11    -5 -1  6    9    9
   7  3  0   27   26    -6  4  2   10   11    -6 -4  5   13   12    -5 -7  6   14   12    -5 -1  7    7    7
  -7  3  2   11   12    -6  4  1   10   11    -6 -4  4   19   21    -5 -7  7    8    7    -5 -1  8   18   18
  -7  3  3   32   32     6  4  0   22   23    -6 -4  3   16   16    -5 -7  9   19   18    -5 -1  9   22   21

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -1 10    9    9    -5  5  6    5    6    -4  8 10   12   13    -4  2  9    4    3    -4 -4  6   11   10
  -5 -1 12    7    6    -5  5  7    8    8    -4  8  8   28   30    -4  2  8   20   22    -4 -4  5   16   17
  -5 -1 13   10   10    -5  5  8   22   21    -4  8  7   14   14    -4  2  7    7    7    -4 -4  4   11   11
   5  1  0   15   17    -5  5  9   12   13    -4  8  6   10   10    -4  2  6    3    3    -4 -4  3   24   23
  -5  1  1   12   13    -5  5 10    8    8    -4  8  5    7    7    -4  2  5   12   13    -4 -4  2   18   18
  -5  1  2   15   17    -5  5 12    6    5    -4  8  3   21   23    -4  2  4   32   32    -4 -4  1   21   21
  -5  1  3   16   17     5  7  0   13   14     4  8  0   22   23    -4  2  2   27   28     4 -4  0   20   21
  -5  1  4   34   35    -5  7  1   12   13    -4  6 11    6    6     4  2  0   28   29    -4 -6 12    5    4
  -5  1  5    8    8    -5  7  2   12   13    -4  6 10   41   40    -4  0 14   42   42    -4 -6 11    8    7
  -5  1  6    9    9    -5  7  3   16   17    -4  6  9   10   10    -4  0 13   22   23    -4 -6 10   41   39
  -5  1  7    8    7    -5  7  4   24   26    -4  6  8   17   18    -4  0 11    5    5    -4 -6  9   10   10
  -5  1  8   18   18    -5  7  5   11   11    -4  6  7   22   23    -4  0 10   34   34    -4 -6  8   20   19
  -5  1  9   21   21    -5  7  6   12   12    -4  6  5   11   12    -4  0  9    6    7    -4 -6  7   23   23
  -5  1 10    9    9    -5  7  7    7    8    -4  6  4   18   20    -4  0  7   10   10    -4 -6  6   73   73
  -5  1 12    7    7    -5  7  8   13   13    -4  6  3   54   55    -4  0  5   39   39    -4 -6  5   14   13
  -5  1 13   11   10    -5  7  9   18   18    -4  6  2   50   50    -4  0  4    7    6    -4 -6  4   22   21
   5  3  0   57   58    -5  7 10    6    6    -4  6  1   20   22    -4 -2 14   10   10    -4 -6  3   54   54
  -5  3  1   43   43     5  9  0   32   32     4  6  0    7    8    -4 -2 13   12   13    -4 -6  2   52   50
  -5  3  2   22   22    -5  9  1   30   31    -4  4 13   15   17    -4 -2 12   16   15    -4 -6  1   24   23
  -5  3  3   14   16    -5  9  2   17   19    -4  4 12   14   14    -4 -2 11   12   12     4 -6  0    9    9
  -5  3  4   32   33    -5  9  3    9    9    -4  4 11    7    7    -4 -2 10    7    8    -4 -8 11    5    4
  -5  3  5   25   26    -5  9  4   29   31    -4  4 10   18   18    -4 -2  8   22   22    -4 -8 10   14   13
  -5  3  6   12   12    -5  9  5   16   16    -4  4  9    7    7    -4 -2  7    8    8    -4 -8  8   30   30
  -5  3  7   39   39    -5  9  6   12   12    -4  4  8   35   36    -4 -2  5   11   13    -4 -8  7   15   14
  -5  3  8   51   52    -5  9  7   30   29    -4  4  7   21   22    -4 -2  4   32   32    -4 -8  6   11   10
  -5  3  9   20   19    -5  9  8   31   31    -4  4  6    9   10    -4 -2  3   26   27    -4 -8  5    7    7
  -5  3 10    9    8    -4 10  8   13   12    -4  4  5   16   17    -4 -2  2   27   28    -4 -8  4    5    4
  -5  3 11   35   35    -4 10  7   12   12    -4  4  4   10   11    -4 -2  1    9   11    -4 -8  3   25   23
  -5  3 12   17   17    -4 10  6    8    8    -4  4  2   18   18     4 -2  0   29   29     4 -8  0   25   23
  -5  3 13   11   11    -4 10  5    6    6    -4  4  1   20   21    -4 -4 13   17   17    -4-10  8   13   12
   5  5  0   19   21    -4 10  4   15   16     4  4  0   19   21    -4 -4 12   13   14    -4-10  7   12   12
  -5  5  1    7    7    -4 10  3    7    8    -4  2 14   11   10    -4 -4 11    6    7    -4-10  6    9    8
  -5  5  2   15   16    -4 10  2   10   11    -4  2 13   12   13    -4 -4 10   18   18    -4-10  5    7    6
  -5  5  3   13   14    -4 10  1   11   12    -4  2 12   15   15    -4 -4  9    8    7    -4-10  4   16   16
  -5  5  4   25   26     4 10  0   15   15    -4  2 11   12   12    -4 -4  8   36   36    -4-10  3    9    8
  -5  5  5    5    6    -4  8 11    4    4    -4  2 10    8    8    -4 -4  7   22   21    -4-10  2   10   10

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4-10  1   12   12    -3 -5  3   54   53     3  1  0    9   10    -3  5 12   11   12    -2 12  5   18   18
   4-10  0   15   15    -3 -5  4   27   27    -3  1  1   21   22    -3  5 13    8    7    -2 12  4   19   21
   3-11  0   16   16    -3 -5  5    9    9    -3  1  2   15   16     3  7  0    8    9    -2 12  3   32   34
  -3-11  1   24   24    -3 -5  6   20   21    -3  1  4   30   31    -3  7  1   11   12    -2 12  2    8    8
  -3-11  2    7    7    -3 -5  7   15   14    -3  1  5    6    6    -3  7  2   16   17    -2 12  1   20   21
  -3-11  3   17   17    -3 -5  8   35   33    -3  1  6   10   12    -3  7  3   30   31     2 12  0   34   35
  -3-11  4   10   11    -3 -5 11    7    7    -3  1  7   20   20    -3  7  4   15   16    -2 10 10    5    6
  -3-11  5    5    6    -3 -5 12   11   12    -3  1  8   33   35    -3  7  5    3    3    -2 10  9   13   13
  -3-11  6   13   13    -3 -5 13    7    7    -3  1  9    4    4    -3  7  6    8    7    -2 10  8   11   13
  -3-11  7   16   15     3 -3  0   49   50    -3  1 10    5    5    -3  7  7   19   19    -2 10  7   22   24
  -3-11  8   15   15    -3 -3  1  133  134    -3  1 11   10    9    -3  7  8   17   19    -2 10  6   13   12
   3 -9  0   33   33    -3 -3  2   44   43    -3  1 12   11   12    -3  7 10    7    7    -2 10  5   10    9
  -3 -9  1   66   67    -3 -3  3   19   17    -3  1 13    8    8    -3  7 11    8    9    -2 10  4    6    6
  -3 -9  2   18   19    -3 -3  4   28   30    -3  1 14    9    8    -3  7 12   11   12    -2 10  3   10    9
  -3 -9  3   16   15    -3 -3  5   65   66    -3  3  2   43   43     3  9  0   33   33    -2 10  2   18   18
  -3 -9  4   19   19    -3 -3  6   30   32    -3  3  3   16   17    -3  9  1   67   67     2 10  0   13   14
  -3 -9  5   40   40    -3 -3  7    9    9    -3  3  4   29   29    -3  9  2   17   18    -2  8 12   19   19
  -3 -9  6   11   11    -3 -3  8   49   50    -3  3  6   31   31    -3  9  3   13   14    -2  8 11   10   11
  -3 -9  7    7    7    -3 -3  9   57   57    -3  3  7    7    7    -3  9  4   18   19    -2  8  9    6    7
  -3 -9  8   33   31    -3 -3 10   12   11    -3  3  8   49   50    -3  9  5   39   41    -2  8  8    6    7
  -3 -9  9   41   40    -3 -3 11   32   34    -3  3  9   57   58    -3  9  6    9    9    -2  8  7   30   31
  -3 -9 10   15   13    -3 -3 12   45   46    -3  3 10   11   10    -3  9  7    5    5    -2  8  6    8    9
   3 -7  0   10    9    -3 -3 13   16   15    -3  3 11   32   34    -3  9  8   31   32    -2  8  5    4    3
  -3 -7  1   13   12    -3 -3 14   16   16    -3  3 12   46   46    -3  9  9   40   41    -2  8  4   15   15
  -3 -7  2   18   17     3 -1  0   10   10    -3  3 13   15   15    -3  9 10   11   12    -2  8  3   28   28
  -3 -7  3   32   31    -3 -1  1   21   22    -3  3 14   16   16     3 11  0   15   16    -2  8  2   22   23
  -3 -7  4   17   16    -3 -1  2   14   16     3  5  0   12   13    -3 11  1   23   24    -2  8  1   23   25
  -3 -7  6    8    7    -3 -1  4   30   31    -3  5  1   32   34    -3 11  2    7    7     2  8  0    5    5
  -3 -7  7   20   18    -3 -1  5    7    6    -3  5  2   11   13    -3 11  3   15   17    -2  6 13   11   11
  -3 -7  8   20   19    -3 -1  7   18   20    -3  5  3   52   53    -3 11  4   11   11    -2  6 12    4    4
  -3 -7 10    8    7    -3 -1  8   34   35    -3  5  4   26   27    -3 11  5    5    5    -2  6 11   18   19
  -3 -7 11    9    9    -3 -1 10    5    5    -3  5  5    9    9    -3 11  6   12   13    -2  6 10   31   32
  -3 -7 12   13   12    -3 -1 11    9   10    -3  5  6   20   20    -3 11  7   14   15    -2  6  9    9   11
   3 -5  0   15   13    -3 -1 12   11   12    -3  5  7   13   14    -3 11  8   13   15    -2  6  8   28   29
  -3 -5  1   33   34    -3 -1 13    7    8    -3  5  8   33   33    -2 12  7   35   35    -2  6  5   20   20
  -3 -5  2   12   12    -3 -1 14    9    8    -3  5 11    6    7    -2 12  6   30   30    -2  6  4   15   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2  6  2   12   13    -2 -2 14   10   10    -2 -6  3   68   68    -1-13  3   14   14    -1 -5  1   21   20
  -2  4 14   11   11    -2 -2 13   12   12    -2 -6  2   13   12    -1-13  4    7    8    -1 -5  2   47   47
  -2  4 13    7    7    -2 -2 12   29   28    -2 -6  1   71   70     1-11  0   24   25    -1 -5  3   40   39
  -2  4 12   17   17    -2 -2 11   12   13     2 -6  0   93   94    -1-11  1    6    7    -1 -5  4   27   25
  -2  4 11   16   17    -2 -2 10   14   15    -2 -8 12   20   19    -1-11  2   36   37    -1 -5  5   15   14
  -2  4 10    7    7    -2 -2  9   25   26    -2 -8 11   10   11    -1-11  3   17   17    -1 -5  6   12   11
  -2  4  9    9   10    -2 -2  8   28   27    -2 -8  9    7    7    -1-11  4   10   10    -1 -5  7   35   34
  -2  4  8   19   19    -2 -2  6   28   28    -2 -8  8    8    7    -1-11  5   24   24    -1 -5  8    6    6
  -2  4  7   19   20    -2 -2  5   11   11    -2 -8  7   33   31    -1-11  7   28   27    -1 -5  9    9    9
  -2  4  6    6    6    -2 -2  4   30   31    -2 -8  6    9    9    -1-11  8    4    5    -1 -5 10    8    8
  -2  4  5    6    6    -2 -2  3   16   16    -2 -8  4   15   15     1 -9  0   27   28    -1 -5 11   17   16
  -2  4  4   27   28    -2 -2  1   40   40    -2 -8  3   29   29    -1 -9  1   50   52    -1 -5 12   16   15
  -2  4  2   18   20    -2 -4 14   11   11    -2 -8  2   22   23    -1 -9  2   58   59    -1 -5 13   13   13
  -2  4  1   26   26    -2 -4 13    7    8    -2 -8  1   24   25    -1 -9  3   25   25     1 -3  0   52   51
   2  4  0   12   12    -2 -4 12   16   17     2 -8  0    4    5    -1 -9  4   21   21    -1 -3  1  101  100
  -2  2 14   10   10    -2 -4 11   16   17    -2-10 10    7    6    -1 -9  5   75   74    -1 -3  2   90   89
  -2  2 13   12   12    -2 -4 10    6    7    -2-10  9   13   13    -1 -9  6   26   25    -1 -3  3   97   95
  -2  2 12   29   28    -2 -4  9    9   10    -2-10  8   14   13    -1 -9  7   21   21    -1 -3  4   37   36
  -2  2 11   13   13    -2 -4  8   19   20    -2-10  7   26   24    -1 -9  8    6    7    -1 -3  5  124  123
  -2  2 10   15   15    -2 -4  7   20   20    -2-10  6   12   12    -1 -9  9   42   42    -1 -3  6   49   49
  -2  2  9   24   26    -2 -4  6    6    6    -2-10  5    9    9    -1 -9 10    8    8    -1 -3  7   23   24
  -2  2  8   25   27    -2 -4  5    8    6    -2-10  4    5    5    -1 -9 11    8    7    -1 -3  8   11   13
  -2  2  6   27   28    -2 -4  4   27   27    -2-10  3   10   10     1 -7  0   23   24    -1 -3  9   65   65
  -2  2  5   10   11    -2 -4  3   52   51    -2-10  2   18   18    -1 -7  1    7    7    -1 -3 10    5    4
  -2  2  4   30   31    -2 -4  2   20   19     2-10  0   13   14    -1 -7  2   39   39    -1 -3 11    5    5
  -2  2  3   15   16    -2 -4  1   27   26    -2-12  7   35   35    -1 -7  3   46   45    -1 -3 12   44   44
  -2  0 15   15   15    -2 -6 13   12   12    -2-12  6   29   29    -1 -7  4   10    9    -1 -3 13   51   51
  -2  0 14   35   34    -2 -6 12    5    5    -2-12  5   19   20    -1 -7  5   16   15    -1 -3 14    4    4
  -2  0 12   16   15    -2 -6 11   18   18    -2-12  4   20   21    -1 -7  6    9    8     1 -1  0   23   23
  -2  0 11   14   14    -2 -6 10   31   32    -2-12  3   33   33    -1 -7  7   30   28    -1 -1  1   19   20
  -2  0 10   60   61    -2 -6  9   12   12    -2-12  2    9    8    -1 -7  8   15   15    -1 -1  4   19   19
  -2  0  9    9   10    -2 -6  8   31   29    -2-12  1   21   22    -1 -7  9    4    5    -1 -1  5    9    8
  -2  0  8   32   34    -2 -6  7   57   57     2-12  0   33   34    -1 -7 10    7    7    -1 -1  6    5    5
  -2  0  5   37   38    -2 -6  6   81   80     1-13  0    9   10    -1 -7 11   11   11    -1 -1  7   37   37
  -2  0  3   29   29    -2 -6  5   23   21    -1-13  1    4    3    -1 -7 12    6    6    -1 -1  8   17   16
  -2  0  2   23   24    -2 -6  4   17   15    -1-13  2    8    8     1 -5  0   25   25    -1 -1  9   10   10

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -1 -1 10   10   10    -1  5 13   13   13    -1 13  2    8    8     0  6 11   45   45     0  2  1   18   19
  -1 -1 11   17   17     1  7  0   24   24    -1 13  3   13   14     0  6 10   35   36     0  2  0   44   44
  -1 -1 12   13   13    -1  7  1    8    7    -1 13  4    6    8     0  6  9   13   14     0  0 14    8    7
  -1 -1 13    8    7    -1  7  2   39   39    -1 13  5    5    5     0  6  8   59   60     0  0 13   27   26
  -1 -1 15   15   14    -1  7  3   46   45     0 12  7   24   25     0  6  7   52   53     0  0 12   36   35
  -1  1  1   20   20    -1  7  4   10   10     0 12  6    7    7     0  6  6   10   10     0  0 11   48   49
  -1  1  4   19   20    -1  7  5   14   15     0 12  5   16   17     0  6  5   32   33     0  0 10   39   39
  -1  1  5    8    8    -1  7  6    8    9     0 12  4   35   36     0  6  4   73   73     0  0  9   24   24
  -1  1  6    5    5    -1  7  7   28   29     0 12  3   28   29     0  6  3   25   24     0  0  7   46   46
  -1  1  7   36   37    -1  7  8   14   15     0 12  2   15   14     0  6  2   18   18     0  0  6   29   30
  -1  1  8   16   16    -1  7  9    5    5     0 12  1   17   17     0  6  1   51   50     0  0  4   43   42
  -1  1  9   11   10    -1  7 10    6    7     0 12  0   68   68     0  6  0  136  138     0 -2 13   13   12
  -1  1 10   10   10    -1  7 11   11   11     0 10 10    9    9     0  4 14    5    6     0 -2 12    6    5
  -1  1 11   18   17    -1  7 12    5    6     0 10  9    8    6     0  4 13    4    4     0 -2 11   23   23
  -1  1 12   13   12     1  9  0   25   27     0 10  7   12   11     0  4 12   19   19     0 -2 10   16   15
  -1  1 13    7    7    -1  9  1   54   52     0 10  6   19   18     0  4 11   25   25     0 -2  9    4    3
  -1  1 14    4    4    -1  9  2   61   59     0 10  5    6    6     0  4 10    8    8     0 -2  8    3    4
  -1  1 15   16   14    -1  9  3   24   24     0 10  4    6    6     0  4  9   27   27     0 -2  7   31   31
  -1  3  4   36   36    -1  9  4   21   20     0 10  3   10   11     0  4  8   10   10     0 -2  6   21   23
  -1  3  7   24   24    -1  9  5   74   74     0 10  2   26   25     0  4  7   40   41     0 -2  5    8    9
  -1  3  8   11   12    -1  9  6   25   25     0 10  1    9    9     0  4  5   20   22     0 -2  4   11   11
  -1  3 12   44   44    -1  9  7   19   19     0 10  0   10   10     0  4  4   24   25     0 -2  2   74   73
  -1  3 13   51   51    -1  9  8    6    7     0  8 12   12   12     0  4  3   19   19     0 -2  1   17   18
   1  5  0   23   24    -1  9  9   43   43     0  8 11   26   26     0  4  2   27   26     0 -2  0   46   44
  -1  5  1   20   20    -1  9 10    7    7     0  8 10    6    7     0  4  1   45   44     0 -4 14    5    5
  -1  5  2   49   48    -1  9 11    6    6     0  8  9   12   13     0  4  0   60   58     0 -4 12   19   19
  -1  5  3   39   39     1 11  0   23   25     0  8  8   16   15     0  2 13   13   12     0 -4 11   25   25
  -1  5  4   25   25    -1 11  1    7    7     0  8  7   34   32     0  2 12    5    5     0 -4 10    8    8
  -1  5  5   13   14    -1 11  2   38   37     0  8  6   44   43     0  2 11   24   23     0 -4  9   26   27
  -1  5  6   10   10    -1 11  3   17   17     0  8  5   10   10     0  2 10   16   15     0 -4  8   11   10
  -1  5  7   33   34    -1 11  4   10   11     0  8  4   14   13     0  2  9    4    3     0 -4  7   42   41
  -1  5  8    6    5    -1 11  5   24   24     0  8  2   24   22     0  2  7   32   31     0 -4  6   59   59
  -1  5  9   10    9    -1 11  7   27   27     0  8  1   33   31     0  2  6   23   23     0 -4  5   22   22
  -1  5 10    8    8    -1 11  8    5    5     0  8  0   14   13     0  2  5    7    9     0 -4  4   26   25
  -1  5 11   16   16     1 13  0   11   10     0  6 13   15   15     0  2  4   10   11     0 -4  3   20   19
  -1  5 12   15   15    -1 13  1    4    4     0  6 12   16   16     0  2  2   72   73     0 -4  2   27   26

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0 -4  1   45   44     0-10  2   25   25     1 -7  1   17   16     1 -1  3   42   42     1  5  7   19   19
   0 -4  0   59   58     0-10  1    9    9     1 -7  2   35   33     1 -1  4   12   12     1  5 10   12   12
   0 -6 13   17   16     0-10  0   11   10     1 -7  3   27   25     1 -1  6   29   29     1  5 11   16   16
   0 -6 12   18   16     0-12  7   25   25     1 -7  4    7    6     1 -1  7   23   25     1  5 13    7    7
   0 -6 11   45   45     0-12  6    8    8     1 -7  5   12   13     1 -1  8    6    6     1  7  0   24   24
   0 -6 10   37   36     0-12  5   16   18     1 -7  6   16   15     1 -1  9    5    4     1  7  1   17   16
   0 -6  9   16   15     0-12  4   35   35     1 -7  7   12   12     1 -1 10   19   19     1  7  2   34   33
   0 -6  8   61   60     0-12  3   28   28     1 -7  8    5    6     1 -1 11   14   15     1  7  3   27   25
   0 -6  7   53   53     0-12  2   16   16     1 -7  9    8    8     1 -1 12    4    3     1  7  4    7    7
   0 -6  6   12   11     0-12  1   17   17     1 -7 10   16   15     1 -1 13    7    6     1  7  5   13   12
   0 -6  5   34   33     0-12  0   67   68     1 -7 11   12   13     1 -1 14   11   10     1  7  6   15   15
   0 -6  4   73   72     1-13  0   10   10     1 -7 12    7    7     1  1  0   23   23     1  7  7   11   12
   0 -6  3   26   24     1-13  1   15   16     1 -5  0   26   25     1  1  6   29   30     1  7  8    5    6
   0 -6  2   20   19     1-13  2   16   15     1 -5  1   48   46     1  1  7   23   25     1  7  9    8    8
   0 -6  1   51   50     1-13  3    7    8     1 -5  2   57   56     1  1  8    6    5     1  7 10   14   15
   0 -6  0  138  138     1-13  4    9   10     1 -5  3   24   23     1  1 10   18   18     1  7 11   12   13
   0 -8 12   14   12     1-11  0   25   25     1 -5  4   18   16     1  1 11   15   15     1  7 12    7    7
   0 -8 11   27   26     1-11  1   19   19     1 -5  5    9   10     1  1 13    6    6     1  9  0   25   27
   0 -8 10    8    7     1-11  2   19   19     1 -5  6   39   40     1  1 14   10   10     1  9  1   13   13
   0 -8  8   16   15     1-11  3   15   15     1 -5  7   19   20     1  3  0   51   51     1  9  2   36   35
   0 -8  7   33   32     1-11  5    8    9     1 -5 10   12   12     1  3  1   28   27     1  9  3   36   35
   0 -8  6   44   42     1-11  6   24   26     1 -5 11   16   16     1  3  2   28   27     1  9  4   22   20
   0 -8  5   10   10     1-11  7    4    4     1 -5 13    6    7     1  3  7   41   42     1  9  5   38   38
   0 -8  4   13   13     1-11  8    5    4     1 -3  0   52   51     1  3  8   17   18     1  9  6   59   58
   0 -8  3    4    3     1 -9  0   27   28     1 -3  1   26   27     1  3 10   19   19     1  9  7   25   26
   0 -8  2   23   22     1 -9  1   12   13     1 -3  2   28   27     1  3 11   18   18     1  9  8   18   17
   0 -8  1   31   31     1 -9  2   35   34     1 -3  4   34   35     1  3 12    6    6     1  9  9   34   35
   0 -8  0   14   13     1 -9  3   35   34     1 -3  7   42   42     1  3 13   38   37     1  9 10   20   21
   0-10 10    9    9     1 -9  4   22   21     1 -3  8   19   19     1  3 14   17   16     1 11  0   25   25
   0-10  9    7    6     1 -9  5   37   38     1 -3  9   57   57     1  5  0   24   24     1 11  1   18   19
   0-10  8    4    3     1 -9  6   58   58     1 -3 10   18   19     1  5  1   47   47     1 11  2   19   18
   0-10  7   12   11     1 -9  7   27   27     1 -3 11   18   18     1  5  2   57   56     1 11  3   15   15
   0-10  6   19   18     1 -9  8   20   18     1 -3 12    6    5     1  5  3   25   23     1 11  5    9    9
   0-10  5    6    6     1 -9  9   35   35     1 -3 13   39   37     1  5  4   18   16     1 11  6   25   26
   0-10  4    6    6     1 -9 10   22   20     1 -3 14   17   16     1  5  5    9   10     1 13  0   11   10
   0-10  3   12   11     1 -7  0   24   24     1 -1  0   23   23     1  5  6   40   40     1 13  1   16   17

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 13  2   14   14     2  6  1   81   79     2 -2  8   28   28     2 -8  6   29   28     3 -7  0    9    9
   1 13  3    8    8     2  6  0   93   94     2 -2  7    6    5     2 -8  5   14   13     3 -7  1   31   32
   1 13  4   10   10     2  4 12    5    5     2 -2  6   52   53     2 -8  4   21   20     3 -7  2   19   19
   2 12  5   19   18     2  4 11    8    9     2 -2  5   55   56     2 -8  3   11   10     3 -7  3   12   13
   2 12  4   43   44     2  4 10   17   18     2 -2  4    8    8     2 -8  2   22   22     3 -7  4    9    9
   2 12  3   14   14     2  4  9    4    6     2 -2  3   25   26     2 -8  1   37   38     3 -7  5   17   17
   2 12  2   13   13     2  4  8    5    5     2 -2  2    6    6     2 -8  0    4    5     3 -7  6   18   18
   2 12  1   32   33     2  4  7   12   12     2 -2  1   32   33     2-10  8   10   10     3 -7  7    8    8
   2 12  0   34   35     2  4  6   26   28     2 -4 12    6    5     2-10  6   27   27     3 -7  8    4    6
   2 10  8   10   10     2  4  5   13   14     2 -4 11    9    9     2-10  5   19   17     3 -7  9    8    9
   2 10  6   28   27     2  4  4   11   12     2 -4 10   17   18     2-10  4    4    3     3 -7 10    9   10
   2 10  5   17   17     2  4  3   11   11     2 -4  9    6    6     2-10  3   12   13     3 -5  0   13   13
   2 10  3   12   13     2  4  2   54   54     2 -4  8    5    5     2-10  2   10   10     3 -5  1   29   29
   2 10  2   10   10     2  4  1   42   42     2 -4  7   13   13     2-10  1   18   17     3 -5  2   32   33
   2 10  1   17   17     2  4  0   13   12     2 -4  6   26   27     2-10  0   13   14     3 -5  4    7    8
   2 10  0   14   14     2  2 13    6    6     2 -4  5   15   14     2-12  5   19   18     3 -5  5   19   20
   2  8 10   12   13     2  2 11   25   24     2 -4  4   12   12     2-12  4   45   43     3 -5  6   15   16
   2  8  8    7    7     2  2 10   24   24     2 -4  3   10   10     2-12  3   15   15     3 -5  7    5    4
   2  8  7    8    8     2  2  9    6    7     2 -4  2   52   54     2-12  2   14   15     3 -5  8    7    7
   2  8  6   29   28     2  2  8   28   28     2 -4  1   41   42     2-12  1   33   33     3 -5  9   10   10
   2  8  5   14   13     2  2  7    5    4     2 -6 12   48   46     2-12  0   36   34     3 -5 10   18   20
   2  8  4   22   20     2  2  4    7    8     2 -6 11   21   21     3-11  0   15   16     3 -5 11    6    5
   2  8  3   12   10     2  2  3   24   26     2 -6 10    8    8     3-11  1   22   21     3 -3  0   49   50
   2  8  2   23   21     2  2  2    5    6     2 -6  9    9    9     3-11  2   11   11     3 -3  1   13   14
   2  8  1   38   38     2  2  1   32   33     2 -6  8   33   34     3-11  3    5    6     3 -3  2   17   18
   2  8  0    6    5     2  2  0   55   55     2 -6  7    4    4     3-11  4   14   14     3 -3  4   25   27
   2  6 12   45   46     2  0 12   53   51     2 -6  6    5    4     3-11  5   18   18     3 -3  5   11   12
   2  6 11   20   21     2  0 11   40   40     2 -6  5   15   14     3 -9  0   32   33     3 -3  6   47   47
   2  6 10    6    7     2  0  8   61   62     2 -6  4   95   96     3 -9  1   11   11     3 -3  7   64   64
   2  6  9    8    9     2  0  6   25   26     2 -6  3   35   36     3 -9  2   16   16     3 -3  8    5    5
   2  6  8   34   35     2  0  5   47   47     2 -6  2   21   20     3 -9  3   54   54     3 -3  9   30   31
   2  6  7    3    3     2  0  3   29   29     2 -6  1   78   79     3 -9  4   16   16     3 -3 10   45   46
   2  6  5   14   14     2 -2 13    6    6     2 -6  0   93   94     3 -9  5   13   13     3 -3 11   14   15
   2  6  4   97   96     2 -2 11   25   24     2 -8 10   14   13     3 -9  6   36   35     3 -3 12   17   18
   2  6  3   36   36     2 -2 10   23   24     2 -8  8    6    7     3 -9  7   36   34     3 -1  0    9   10
   2  6  2   19   19     2 -2  9    7    7     2 -8  7    8    8     3 -9  8   15   17     3 -1  1   39   40

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3 -1  2   41   42     3  5  5   18   20     4 10  3   14   12     4  2  9   14   14     4 -4  0   20   21
   3 -1  3   10   10     3  5  6   15   15     4 10  2    6    6     4  2  6   15   16     4 -6  9   18   18
   3 -1  4    9    8     3  5  7    4    4     4 10  1   15   15     4  2  5   24   24     4 -6  8   31   30
   3 -1  5   21   23     3  5  8    7    7     4 10  0   16   15     4  2  4    6    6     4 -6  7   14   14
   3 -1  6   18   18     3  5  9    9   10     4  8  8   10   10     4  2  3   21   22     4 -6  6   25   25
   3 -1  8    6    6     3  5 10   19   20     4  8  7   10   10     4  2  2   16   16     4 -6  5   55   55
   3 -1  9   13   14     3  5 11    5    5     4  8  6    7    7     4  2  1   43   43     4 -6  4   36   36
   3 -1 10   17   18     3  7  0    9    9     4  8  5   35   35     4  2  0   29   29     4 -6  3   17   18
   3 -1 12    7    8     3  7  1   33   32     4  8  4    7    6     4  0 11   13   14     4 -6  2   34   35
   3  1  0    9   10     3  7  2   20   18     4  8  3   12   12     4  0  9   18   18     4 -6  1   31   32
   3  1  1   39   40     3  7  3   13   13     4  8  2    4    4     4  0  8   25   25     4 -6  0    8    9
   3  1  2   41   42     3  7  4   10    9     4  8  1   13   12     4  0  6   31   31     4 -8  8   10   10
   3  1  3   11   10     3  7  5   19   17     4  8  0   25   23     4  0  5   55   56     4 -8  7   10   10
   3  1  4    7    8     3  7  6   18   18     4  6  9   19   18     4  0  3   15   15     4 -8  6    7    7
   3  1  5   21   22     3  7  7    7    8     4  6  8   31   31     4  0  2   22   23     4 -8  5   35   34
   3  1  6   17   19     3  7  8    6    6     4  6  7   13   13     4  0  1   63   64     4 -8  4    7    6
   3  1  7    4    3     3  7  9    8    9     4  6  6   26   25     4 -2 11    6    4     4 -8  3   12   12
   3  1  8    6    6     3  7 10    9   10     4  6  5   57   56     4 -2 10   10   10     4 -8  2    4    4
   3  1  9   14   14     3  9  0   32   33     4  6  4   36   36     4 -2  9   14   14     4 -8  1   12   12
   3  1 10   16   18     3  9  1    9    9     4  6  3   18   17     4 -2  6   16   16     4 -8  0   23   23
   3  1 12    9    8     3  9  2   16   16     4  6  2   36   35     4 -2  5   25   24     4-10  5   13   12
   3  3  0   49   50     3  9  3   56   55     4  6  1   34   33     4 -2  4    5    6     4-10  4   10   11
   3  3  1   12   13     3  9  4   16   15     4  6  0    9    8     4 -2  3   20   22     4-10  3   12   12
   3  3  2   18   18     3  9  5   13   12     4  4 10   17   17     4 -2  2   15   16     4-10  2    6    6
   3  3  5   11   12     3  9  6   37   36     4  4  9   14   14     4 -2  1   43   43     4-10  1   16   15
   3  3  6   46   47     3  9  7   36   35     4  4  8   13   13     4 -2  0   29   29     4-10  0   15   15
   3  3  8    4    5     3  9  8   15   16     4  4  7   14   14     4 -4 10   17   17     5 -9  0   32   32
   3  3  9   30   31     3 11  0   15   16     4  4  6   14   14     4 -4  9   14   15     5 -9  1   13   13
   3  3 10   45   46     3 11  1   21   21     4  4  5   31   33     4 -4  8   14   13     5 -9  2   10   10
   3  3 11   15   15     3 11  2   11   11     4  4  4   25   26     4 -4  7   14   14     5 -9  3   40   38
   3  3 12   17   17     3 11  3    6    6     4  4  3   17   18     4 -4  6   14   14     5 -9  4   19   18
   3  5  0   15   13     3 11  4   14   14     4  4  2    6    6     4 -4  5   33   33     5 -7  0   13   14
   3  5  1   29   29     3 11  5   19   18     4  4  1   12   12     4 -4  4   24   26     5 -7  1   19   20
   3  5  2   34   33     3 11  6   16   16     4  4  0   20   21     4 -4  3   17   18     5 -7  2    8    7
   3  5  3    4    4     4 10  5   13   12     4  2 11    5    4     4 -4  2    6    6     5 -7  4   14   13
   3  5  4    7    8     4 10  4   11   10     4  2 10    9   10     4 -4  1   12   12     5 -7  5   11   12

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   5 -5  0   20   21     5  1  3   10    9     5  9  3   39   39     6  0  4    7    6     6 -8  1   11   11
   5 -5  1   18   19     5  1  4   17   17     5  9  4   19   18     6  0  3    4    4     6 -8  0   17   16
   5 -5  3   13   13     5  1  5   16   16     6  8  2    8    8     6  0  2   37   37     7 -5  0   13   13
   5 -5  4   17   15     5  1  6    5    5     6  8  1   13   11     6  0  1   10   10     7 -5  1    7    7
   5 -5  5   17   17     5  1  7    6    6     6  6  5   20   20     6  0  0    6    5     7 -5  2    6    6
   5 -5  6    6    7     5  1  9   17   16     6  6  4    4    3     6 -2  7   13   12     7 -3  0   28   26
   5 -5  7    5    6     5  3  0   57   58     6  6  3   12   11     6 -2  6    5    4     7 -3  1   23   22
   5 -3  0   58   58     5  3  1   23   25     6  6  2   33   31     6 -2  5   14   14     7 -3  2   10    9
   5 -3  1   23   25     5  3  2    6    5     6  6  1   21   21     6 -2  4   26   24     7 -3  3   22   21
   5 -3  2    7    7     5  3  4   26   27     6  6  0    8    8     6 -2  3    5    5     7 -1  0   15   13
   5 -3  3   62   64     5  3  5   17   16     6  4  6    7    7     6 -2  2   14   14     7 -1  1    7    7
   5 -3  4   27   26     5  3  7   39   38     6  4  5   14   13     6 -2  1    5    5     7 -1  2   10    9
   5 -3  5   17   17     5  5  0   21   21     6  4  4   13   12     6 -2  0   10   10     7 -1  3   13   11
   5 -3  7   40   38     5  5  1   18   18     6  4  3    8    8     6 -4  6    8    7     7 -1  4   11    9
   5 -3  9    5    5     5  5  3   13   13     6  4  2   14   13     6 -4  5   15   13     7  1  0   13   13
   5 -1  0   16   17     5  5  4   16   16     6  4  1   15   16     6 -4  4   12   12     7  1  1    7    7
   5 -1  1   25   27     5  5  5   16   17     6  4  0   23   23     6 -4  3    8    8     7  1  2   10    9
   5 -1  2    3    3     5  5  6    7    7     6  2  7   13   12     6 -4  2   13   13     7  1  3   13   11
   5 -1  3   10    9     5  5  7    5    6     6  2  5   14   13     6 -4  1   16   16     7  1  4   11    9
   5 -1  4   18   17     5  7  0   15   14     6  2  4   26   24     6 -4  0   23   22     7  3  0   28   26
   5 -1  5   16   15     5  7  1   21   20     6  2  3    5    5     6 -6  5   21   20     7  3  1   23   22
   5 -1  6    5    5     5  7  2    7    7     6  2  2   13   14     6 -6  4    4    4     7  3  2    9    9
   5 -1  7    6    6     5  7  4   14   12     6  2  1    5    5     6 -6  3   11   12     7  3  3   23   22
   5 -1  8    4    3     5  7  5   13   12     6  2  0    9   10     6 -6  2   30   31     7  5  0   13   13
   5 -1  9   17   16     5  9  0   32   32     6  0  7    4    3     6 -6  1   21   20     7  5  1    8    7
   5  1  0   15   17     5  9  1   13   12     6  0  6   39   40     6 -6  0    8    9     7  5  2    7    6
   5  1  1   25   27     5  9  2   10    9     6  0  5   27   26     6 -8  2    7    8