OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 130(1)      

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0 12  4   36   34     0  4 10    8    8     0 -2 12    7    6     0 -6  1   54   51     0 -8  2   23   22
   0 12  3   28   27     0  4  9   29   29     0 -2 11   25   25     0 -8 10    6    7     0 -8  3    3    3
   0 12  2   13   13     0  4  8   10   10     0 -2 10   17   18     0 -8  9   15   14     0 -8  4   14   13
   0 12  1   16   16     0  4  7   42   43     0 -2  9    4    4     0 -8  8   15   15     0 -8  5   11   11
   0 10  8    4    3     0  4  6   60   61     0 -2  8    6    4     0 -8  7   33   32     0 -8  6   41   41
   0 10  7   12   11     0  4  5   22   21     0 -2  7   34   33     0 -8  6   41   41     0 -8  7   33   32
   0 10  6   19   18     0  4  4   26   25     0 -2  6   23   24     0 -8  5   10   11     0 -8  8   15   15
   0 10  5    6    6     0  4  3   20   19     0 -2  5    9    9     0 -8  4   13   13     0 -8  9   13   14
   0 10  4    6    6     0  4  2   29   29     0 -2  4   13   12     0 -8  2   22   22     0 -8 10    7    7
   0 10  3    9   10     0  4  1   42   43     0 -2  3   60   58     0 -8  1   29   29     0 -6  0  138  140
   0 10  2   24   24     0  2 13   14   14     0 -2  2   78   76     0-10  7   12   12     0 -6  1   52   51
   0 10  1    9    9     0  2 12    6    6     0 -2  1   14   16     0-10  6   18   18     0 -6  2   21   21
   0  8 10    7    7     0  2 11   27   25     0 -4 13    4    4     0-10  5    6    6     0 -6  3   27   28
   0  8  9   13   14     0  2 10   18   18     0 -4 12   22   22     0-10  4    6    6     0 -6  4   74   75
   0  8  8   15   15     0  2  9    4    4     0 -4 11   29   27     0-10  3   10   10     0 -6  5   34   33
   0  8  7   32   32     0  2  7   34   33     0 -4 10    8    9     0-10  2   24   24     0 -6  6    9   10
   0  8  6   42   41     0  2  6   22   24     0 -4  9   30   29     0-10  1    9    9     0 -6  7   56   56
   0  8  5   11   10     0  2  5    8    9     0 -4  8   11   10     0-12  4   33   33     0 -6  8   62   62
   0  8  4   14   13     0  2  4   12   13     0 -4  7   44   43     0-12  3   28   27     0 -6  9   15   15
   0  8  2   23   22     0  2  3   59   58     0 -4  6   61   61     0-12  2   14   15     0 -6 10   39   39
   0  8  1   29   29     0  2  2   78   76     0 -4  5   23   21     0-12  1   17   17     0 -6 11   47   49
   0  6 12   17   17     0  2  1   15   17     0 -4  4   26   25     0-12  0   62   62     0 -6 12   18   17
   0  6 11   48   49     0  0 13   29   30     0 -4  3   19   19     0-12  1   16   17     0 -4  0   59   58
   0  6 10   38   39     0  0 12   40   39     0 -4  2   29   29     0-12  2   14   15     0 -4  1   41   43
   0  6  9   14   14     0  0 11   55   55     0 -4  1   43   43     0-12  3   27   27     0 -4  2   30   29
   0  6  8   64   62     0  0 10   47   43     0 -6 12   18   17     0-12  4   35   33     0 -4  3   19   19
   0  6  7   57   56     0  0  9   26   26     0 -6 11   49   49     0-10  0   11   11     0 -4  4   26   25
   0  6  6    9    9     0  0  8   72   72     0 -6 10   40   39     0-10  1    9    9     0 -4  5   22   21
   0  6  5   32   32     0  0  7   53   50     0 -6  9   15   15     0-10  2   23   24     0 -4  6   61   61
   0  6  4   74   75     0  0  6   34   33     0 -6  8   62   62     0-10  3   10   10     0 -4  7   44   43
   0  6  3   27   28     0  0  5   98   96     0 -6  7   57   56     0-10  4    6    6     0 -4  8   10   10
   0  6  2   20   19     0  0  4   53   48     0 -6  6   10   10     0-10  5    6    6     0 -4  9   29   29
   0  6  1   52   51     0  0  3  109  107     0 -6  5   33   33     0-10  6   18   18     0 -4 10    8    9
   0  4 13    4    4     0  0  2    9    6     0 -6  4   76   75     0-10  7   12   12     0 -4 11   27   27
   0  4 12   22   21     0  0  1   55   60     0 -6  3   28   28     0 -8  0   13   12     0 -4 12   20   22
   0  4 11   28   27     0 -2 13   15   14     0 -6  2   22   21     0 -8  1   29   29     0 -2  0   43   42

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0 -2  1   14   16     0  4 11   27   27     0 12  2   13   13     1 -5 11   18   17     1  1 12    5    5
   0 -2  2   81   76     0  4 12   22   21     0 12  3   28   27     1 -3  1   26   24     1  1 13    7    8
   0 -2  3   60   58     0  4 13    5    4     0 12  4   35   34     1 -3  2   34   32     1  3  1   25   24
   0 -2  4   12   12     0  6  0  137  140     1-11  1   18   17     1 -3  3   76   75     1  3  2   35   33
   0 -2  5   10    9     0  6  1   54   51     1-11  2   17   17     1 -3  4   36   35     1  3  3   75   75
   0 -2  6   22   24     0  6  2   20   19     1-11  3   15   14     1 -3  5   94   93     1  3  4   34   34
   0 -2  7   34   33     0  6  3   30   28     1-11  5    8    8     1 -3  6  119  120     1  3  5   93   93
   0 -2  9    5    4     0  6  4   74   75     1-11  6   25   24     1 -3  7   44   44     1  3  6  118  120
   0 -2 10   18   18     0  6  5   32   32     1 -9  1   14   14     1 -3  8   18   19     1  3  7   43   44
   0 -2 11   24   25     0  6  6    9    9     1 -9  2   34   35     1 -3  9   60   63     1  3  8   18   18
   0 -2 12    6    6     0  6  7   58   56     1 -9  3   34   34     1 -3 10   20   20     1  3  9   62   64
   0 -2 13   15   14     0  6  8   64   62     1 -9  4   21   20     1 -3 11   21   20     1  3 10   21   21
   0  2  0   44   42     0  6  9   15   14     1 -9  5   39   39     1 -3 12    5    6     1  3 11   20   20
   0  2  1   15   17     0  6 10   39   39     1 -9  6   60   59     1 -3 13   42   42     1  3 12    6    6
   0  2  2   81   76     0  6 11   51   49     1 -9  7   28   27     1 -1  1   39   39     1  3 13   43   42
   0  2  3   60   58     0  6 12   17   17     1 -9  8   19   19     1 -1  2   84   81     1  5  1   46   47
   0  2  4   12   13     0  8  0   12   12     1 -9  9   38   36     1 -1  3   43   44     1  5  2   57   57
   0  2  5   10    9     0  8  1   29   29     1 -7  1   15   15     1 -1  4   15   13     1  5  3   23   24
   0  2  6   23   24     0  8  2   22   22     1 -7  2   34   33     1 -1  5    4    2     1  5  4   17   18
   0  2  7   31   33     0  8  4   14   13     1 -7  3   24   25     1 -1  6   30   30     1  5  5    9   10
   0  2  8    6    4     0  8  5   11   10     1 -7  4    6    6     1 -1  7   29   28     1  5  6   41   40
   0  2 10   18   18     0  8  6   42   41     1 -7  5   13   13     1 -1  8    6    6     1  5  7   21   22
   0  2 11   25   25     0  8  7   33   32     1 -7  6   16   15     1 -1 10   20   20     1  5 10   12   12
   0  2 12    6    6     0  8  8   15   15     1 -7  7   12   12     1 -1 11   16   16     1  5 11   18   17
   0  2 13   15   14     0  8  9   13   14     1 -7  8    6    6     1 -1 12    6    4     1  7  1   16   16
   0  4  0   57   57     0  8 10    6    7     1 -7  9    8    8     1 -1 13    7    8     1  7  2   32   32
   0  4  1   41   43     0 10  0   10   10     1 -7 10   17   17     1  1  1   38   39     1  7  3   25   25
   0  4  2   29   29     0 10  1    8    9     1 -7 11   13   14     1  1  2   82   81     1  7  4    6    7
   0  4  3   18   19     0 10  2   25   24     1 -5  1   47   47     1  1  3   43   44     1  7  5   13   12
   0  4  4   26   25     0 10  3    9   10     1 -5  2   58   57     1  1  4   15   13     1  7  6   16   15
   0  4  5   23   21     0 10  4    6    6     1 -5  3   24   24     1  1  5    3    2     1  7  7   12   12
   0  4  6   60   61     0 10  5    6    6     1 -5  4   17   18     1  1  6   29   31     1  7  8    6    6
   0  4  7   46   43     0 10  6   19   18     1 -5  5   10   10     1  1  7   30   28     1  7  9    8    8
   0  4  8   10   10     0 10  7   11   11     1 -5  6   40   40     1  1  8    7    6     1  7 10   14   16
   0  4  9   30   29     0 12  0   64   63     1 -5  7   22   22     1  1 10   20   20     1  7 11   13   14
   0  4 10    8    8     0 12  1   16   16     1 -5 10   12   13     1  1 11   18   16     1  9  1   14   14

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1  9  2   34   35    -1  7  6    8    9    -1  1 11   19   19    -1 -3  2   95   92    -1 -9  3   24   25
   1  9  3   34   34    -1  7  5   16   16    -1  1 10   10   10    -1 -3  1  107  105    -1 -9  2   58   59
   1  9  4   20   19    -1  7  4   10   10    -1  1  9   11   11     1 -3  0   52   50    -1 -9  1   51   51
   1  9  5   39   39    -1  7  3   45   45    -1  1  8   19   17    -1 -5 13   13   14     1 -9  0   27   26
   1  9  6   60   59    -1  7  2   38   39    -1  1  7   41   40    -1 -5 12   16   17    -1-11  7   26   26
   1  9  7   27   27    -1  7  1    7    7    -1  1  6    4    5    -1 -5 11   18   17    -1-11  5   22   23
   1  9  8   18   17     1  7  0   23   24    -1  1  5    9    8    -1 -5 10    8    9    -1-11  4    9    9
   1  9  9   36   37    -1  5 13   14   14    -1  1  4   16   19    -1 -5  9   10   10    -1-11  3   17   17
   1 11  1   17   17    -1  5 12   17   17    -1  1  2   65   64    -1 -5  8    6    6    -1-11  2   33   34
   1 11  2   17   17    -1  5 11   18   17    -1  1  1   20   19    -1 -5  7   33   35    -1-11  1    6    6
   1 11  3   15   14    -1  5 10    8    9     1  1  0   28   25    -1 -5  6   11   11     1-11  0   24   23
   1 11  5    8    8    -1  5  9   11   10    -1 -1 14    5    5    -1 -5  5   13   13     2 12  2   12   13
   1 11  6   23   24    -1  5  8    6    6    -1 -1 13    8    7    -1 -5  4   23   23     2 12  1   33   31
  -1 11  7   26   26    -1  5  7   34   35    -1 -1 12   15   14    -1 -5  3   41   40     2 10  6   28   27
  -1 11  5   22   23    -1  5  6   11   10    -1 -1 11   19   18    -1 -5  2   45   46     2 10  5   16   16
  -1 11  4   10    9    -1  5  5   13   13    -1 -1 10   11   10    -1 -5  1   20   20     2 10  4    4    3
  -1 11  3   17   17    -1  5  4   24   23    -1 -1  9   11   11     1 -5  0   24   25     2 10  3   12   12
  -1 11  2   33   34    -1  5  3   40   40    -1 -1  8   20   17    -1 -7 11   10   11     2 10  2   10   10
  -1 11  1    7    6    -1  5  2   45   46    -1 -1  7   39   40    -1 -7 10    6    7     2 10  1   18   17
   1 11  0   23   23    -1  5  1   20   20    -1 -1  6    4    5    -1 -7  9    6    5     2  8  8    7    8
  -1  9 10    7    6     1  5  0   24   25    -1 -1  5   11    9    -1 -7  8   16   16     2  8  7    9    9
  -1  9  9   45   43    -1  3 13   58   57    -1 -1  4   17   18    -1 -7  7   29   29     2  8  6   30   28
  -1  9  8    8    8    -1  3 12   50   49    -1 -1  2   64   64    -1 -7  6    8    8     2  8  5   14   13
  -1  9  7   19   18    -1  3 10    6    5    -1 -1  1   20   18    -1 -7  5   16   16     2  8  4   19   19
  -1  9  6   25   26    -1  3  9   70   71     1 -1  0   26   25    -1 -7  4   10    9     2  8  3   11   10
  -1  9  5   74   74    -1  3  8   11   11    -1 -3 13   57   57    -1 -7  3   45   46     2  8  2   21   22
  -1  9  4   19   19    -1  3  7   23   23    -1 -3 12   50   49    -1 -7  2   38   39     2  8  1   37   37
  -1  9  3   24   24    -1  3  6   55   53    -1 -3 11    5    5    -1 -7  1    6    6     2  6 11   23   23
  -1  9  2   57   59    -1  3  5  130  129    -1 -3 10    6    4     1 -7  0   24   24     2  6 10    7    7
  -1  9  1   51   51    -1  3  4   42   39    -1 -3  9   68   71    -1 -9 10    8    7     2  6  9   10   10
   1  9  0   24   25    -1  3  3   99   98    -1 -3  8   11   11    -1 -9  9   44   43     2  6  8   36   37
  -1  7 11   11   11    -1  3  2   95   92    -1 -3  7   23   23    -1 -9  8    8    8     2  6  7    4    4
  -1  7 10    6    7    -1  3  1  107  105    -1 -3  6   54   53    -1 -9  7   20   20     2  6  6    4    3
  -1  7  9    6    5     1  3  0   50   49    -1 -3  5  127  129    -1 -9  6   25   26     2  6  5   15   15
  -1  7  8   16   16    -1  1 13    8    7    -1 -3  4   42   39    -1 -9  5   73   74     2  6  4   98  100
  -1  7  7   31   30    -1  1 12   15   14    -1 -3  3   98   98    -1 -9  4   20   21     2  6  3   39   38

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2  6  2   21   19     2  0  1  104  100     2 -8  6   29   28    -2 -6  1   65   67    -2 -2 11   13   14
   2  6  1   81   81     2 -2 11   28   28     2 -8  5   13   13    -2 -6  2   13   14    -2 -2 12   31   31
   2  4 12    5    6     2 -2 10   26   26     2 -8  4   20   19    -2 -6  3   66   70    -2 -2 13   13   14
   2  4 11   10   10     2 -2  9    9    8     2 -8  3   10    9    -2 -6  4   17   17     2  0  0  108  105
   2  4 10   20   20     2 -2  8   31   31     2 -8  2   21   22    -2 -6  5   20   21    -2  0  1   49   49
   2  4  9    5    6     2 -2  7    7    6     2 -8  1   39   37    -2 -6  6   81   82    -2  0  2   22   22
   2  4  8    5    6     2 -2  6   56   58     2-10  6   26   26    -2 -6  7   59   60    -2  0  3   37   35
   2  4  7   13   13     2 -2  5   58   57     2-10  5   16   16    -2 -6  8   31   31    -2  0  4   70   71
   2  4  6   29   30     2 -2  4    8    9     2-10  3   12   12    -2 -6  9   12   13    -2  0  5   38   40
   2  4  5   14   14     2 -2  3   30   27     2-10  2   11   11    -2 -6 10   34   35    -2  0  6   94   98
   2  4  4   12   13     2 -2  2    5    5     2-10  1   18   17    -2 -6 11   20   20    -2  0  7  120  121
   2  4  3   11   11     2 -2  1   32   34     2-12  2   14   14    -2 -6 12    6    6    -2  0  8   39   35
   2  4  2   57   56     2 -4 11   10   10     2-12  1   30   31     2 -4  0   15   14    -2  0  9    8    9
   2  4  1   43   44     2 -4 10   19   20     2-12  0   33   33    -2 -4  1   27   28    -2  0 10   69   69
   2  2 12    4    3     2 -4  9    6    6    -2-12  1   21   20    -2 -4  2   19   20    -2  0 11   16   16
   2  2 11   28   28     2 -4  8    5    5    -2-12  2    9    8    -2 -4  3   52   51    -2  0 12   17   17
   2  2 10   26   26     2 -4  7   14   13    -2-12  3   32   32    -2 -4  4   27   28    -2  0 14   41   38
   2  2  9    8    8     2 -4  6   28   29     2-10  0   13   13    -2 -4  5    7    6     2  2  0   56   56
   2  2  8   31   31     2 -4  5   15   14    -2-10  2   18   17    -2 -4  6    6    6    -2  2  1   39   39
   2  2  7    6    6     2 -4  4   13   13    -2-10  3    9   10    -2 -4  7   20   20    -2  2  3   18   17
   2  2  6   55   58     2 -4  3   11   11    -2-10  4    6    5    -2 -4  8   21   21    -2  2  4   31   29
   2  2  5   58   57     2 -4  2   56   56    -2-10  5    9    9    -2 -4  9   11   11    -2  2  5   12   13
   2  2  4    8    8     2 -4  1   42   43    -2-10  6   11   11    -2 -4 10    7    8    -2  2  6   31   29
   2  2  3   28   27     2 -6 11   23   23    -2-10  7   23   23    -2 -4 11   18   19    -2  2  7   64   67
   2  2  2    5    4     2 -6 10    8    8    -2-10  8   13   13    -2 -4 12   18   18    -2  2  8   30   30
   2  2  1   32   34     2 -6  9    9    9     2 -8  0    5    5    -2 -4 13    7    8    -2  2  9   29   28
   2  0 12   57   58     2 -6  8   37   36    -2 -8  1   24   24     2 -2  0   56   56    -2  2 10   17   16
   2  0 11   46   46     2 -6  7    5    5    -2 -8  2   23   22    -2 -2  1   38   40    -2  2 11   14   14
   2  0  9    4    3     2 -6  6    4    5    -2 -8  3   28   28    -2 -2  3   17   17    -2  2 12   32   31
   2  0  8   69   68     2 -6  5   15   16    -2 -8  4   15   14    -2 -2  4   30   29    -2  2 13   13   14
   2  0  7   12   11     2 -6  4   96  100    -2 -8  5    4    4    -2 -2  5   12   12     2  4  0   14   14
   2  0  6   27   27     2 -6  3   37   38    -2 -8  6    8    8    -2 -2  6   30   29    -2  4  1   27   28
   2  0  5   53   51     2 -6  2   22   21    -2 -8  7   31   30    -2 -2  7   64   67    -2  4  2   20   20
   2  0  4  135  130     2 -6  1   80   81    -2 -8  8    8    8    -2 -2  8   29   30    -2  4  3   50   51
   2  0  3   31   33     2 -8  8    8    8    -2 -8  9    8    7    -2 -2  9   27   28    -2  4  4   28   29
   2  0  2   98  100     2 -8  7    8    9     2 -6  0   94   97    -2 -2 10   16   16    -2  4  5    6    6

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2  4  6    7    7    -2 10  6   12   11     3 -3  1   16   16     3  3  6   51   53    -3 11  4   10   10
  -2  4  7   20   20    -2 10  7   23   23     3 -3  2   22   22     3  3  7   69   69    -3 11  3   16   16
  -2  4  8   21   21    -2 10  8   14   13     3 -3  3   72   73     3  3  8    6    4    -3 11  2    6    7
  -2  4  9   11   11     2 12  0   34   33     3 -3  4   28   28     3  3  9   35   36    -3 11  1   21   22
  -2  4 10    7    7    -2 12  1   20   19     3 -3  5   11   11     3  3 10   54   52     3 11  0   15   15
  -2  4 11   18   19    -2 12  2    8    8     3 -3  6   51   53     3  3 11   18   17    -3  9  9   43   41
  -2  4 12   18   18    -2 12  3   32   32     3 -3  7   67   70     3  5  1   29   30    -3  9  8   35   32
  -2  4 13    8    8     3-11  1   21   20     3 -3  8    6    5     3  5  2   33   34    -3  9  7    5    4
   2  6  0   94   97     3-11  2   11   11     3 -3  9   36   36     3  5  3    5    4    -3  9  6    9    9
  -2  6  1   65   66     3-11  3    5    6     3 -3 10   51   52     3  5  4    8    8    -3  9  5   40   41
  -2  6  2   14   14     3 -9  1   11   12     3 -3 11   17   17     3  5  5   20   21    -3  9  4   19   20
  -2  6  3   67   71     3 -9  2   17   17     3 -1  1   40   42     3  5  6   16   16    -3  9  3   15   15
  -2  6  4   18   17     3 -9  3   56   54     3 -1  2   44   43     3  5  7    4    4    -3  9  2   19   19
  -2  6  5   20   20     3 -9  4   16   17     3 -1  3   11   10     3  5  8    8    8    -3  9  1   66   67
  -2  6  6   81   82     3 -9  5   12   12     3 -1  4    8    8     3  5  9   10   12     3  9  0   34   34
  -2  6  7   60   60     3 -9  6   38   37     3 -1  5   23   25     3  5 10   22   22    -3  7 11    9    9
  -2  6  8   31   30     3 -9  7   38   35     3 -1  6   21   20     3  7  1   33   33    -3  7 10    8    8
  -2  6  9   12   12     3 -7  1   32   32     3 -1  7    4    3     3  7  2   18   19    -3  7  8   19   20
  -2  6 10   35   36     3 -7  2   19   19     3 -1  8    8    7     3  7  3   14   13    -3  7  7   20   20
  -2  6 11   21   21     3 -7  3   13   13     3 -1  9   16   16     3  7  4    9    9    -3  7  6    7    7
  -2  6 12    5    5     3 -7  4    9    9     3 -1 10   21   21     3  7  5   19   18    -3  7  4   15   16
   2  8  0    5    5     3 -7  5   18   18     3  1  1   42   42     3  7  6   19   19    -3  7  3   31   31
  -2  8  1   24   24     3 -7  6   20   19     3  1  2   43   43     3  7  7    8    8    -3  7  2   16   17
  -2  8  2   22   22     3 -7  7    9    9     3  1  3   11   11     3  7  8    6    6    -3  7  1   12   12
  -2  8  3   27   28     3 -7  8    6    6     3  1  4    8    8     3  7  9    9    9     3  7  0    8    8
  -2  8  4   14   14     3 -7  9    9   10     3  1  5   23   24     3  9  1   10   10    -3  5 12   12   12
  -2  8  5    4    4     3 -5  1   28   30     3  1  6   21   20     3  9  2   17   17    -3  5 11    7    7
  -2  8  6    8    8     3 -5  2   33   33     3  1  7    4    3     3  9  3   55   55    -3  5  9    3    2
  -2  8  7   31   31     3 -5  3    5    4     3  1  8    8    7     3  9  4   16   15    -3  5  8   36   35
  -2  8  8    6    7     3 -5  4    8    8     3  1  9   16   16     3  9  5   11   11    -3  5  7   14   15
  -2  8  9    7    7     3 -5  5   20   20     3  1 10   20   21     3  9  6   38   38    -3  5  6   21   22
   2 10  0   13   13     3 -5  6   16   16     3  3  1   15   15     3  9  7   36   35    -3  5  5   10   10
  -2 10  2   17   17     3 -5  7    5    4     3  3  2   21   22     3 11  1   20   20    -3  5  4   25   27
  -2 10  3    9    9     3 -5  8    8    7     3  3  3   71   73     3 11  2   11   10    -3  5  3   52   55
  -2 10  4    6    6     3 -5  9   11   12     3  3  4   27   27     3 11  3    5    6    -3  5  2   13   13
  -2 10  5    9    9     3 -5 10   21   22     3  3  5   11   11    -3 11  5    4    6    -3  5  1   31   33

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3  5  0   13   13    -3 -1  6   12   13    -3 -7  7   19   19     4  6  4   40   40     4 -2  5   25   26
  -3  3 13   18   18    -3 -1  5    9    8    -3 -7  6    7    7     4  6  3   17   16     4 -2  4    6    7
  -3  3 12   53   52    -3 -1  4   30   31    -3 -7  4   16   16     4  6  2   37   37     4 -2  3   23   23
  -3  3 11   39   38    -3 -1  3   67   69    -3 -7  3   31   32     4  6  1   35   35     4 -2  2   18   18
  -3  3 10   11   11    -3 -1  2   18   17    -3 -7  2   18   17     4  4  9   15   16     4 -2  1   47   47
  -3  3  9   60   61    -3 -1  1   21   23    -3 -7  1   13   13     4  4  8   15   15     4 -4  9   15   16
  -3  3  8   55   54     3 -1  0   10   11     3 -7  0    9    9     4  4  7   16   15     4 -4  8   14   15
  -3  3  7    7    6    -3 -3 13   18   18    -3 -9  9   41   41     4  4  6   16   16     4 -4  7   14   15
  -3  3  6   32   32    -3 -3 12   49   52    -3 -9  8   31   31     4  4  5   36   36     4 -4  6   15   16
  -3  3  5   71   72    -3 -3 11   37   38    -3 -9  7    6    6     4  4  4   26   27     4 -4  5   36   36
  -3  3  4   32   34    -3 -3 10   12   12    -3 -9  6    9   10     4  4  3   20   20     4 -4  4   25   27
  -3  3  3   20   19    -3 -3  9   58   61    -3 -9  5   41   40     4  4  2    6    6     4 -4  3   19   19
  -3  3  2   48   47    -3 -3  8   53   54    -3 -9  4   19   20     4  4  1   14   13     4 -4  2    7    7
  -3  3  1  138  142    -3 -3  7    8    8    -3 -9  3   15   16     4  2 10   11   11     4 -4  1   14   13
   3  3  0   53   53    -3 -3  6   31   32    -3 -9  2   19   20     4  2  9   14   15     4 -6  8   33   34
  -3  1 13   10   10    -3 -3  5   70   71    -3 -9  1   67   67     4  2  8    4    4     4 -6  7   14   14
  -3  1 12   13   13    -3 -3  4   33   34     3 -9  0   34   34     4  2  7    4    4     4 -6  6   27   28
  -3  1 11   11   10    -3 -3  3   20   20    -3-11  5    5    6     4  2  6   18   18     4 -6  5   59   60
  -3  1 10    6    6    -3 -3  2   47   47    -3-11  4   10   10     4  2  5   26   26     4 -6  4   39   40
  -3  1  9    5    4    -3 -3  1  135  142    -3-11  3   16   16     4  2  4    7    8     4 -6  3   17   17
  -3  1  8   37   38     3 -3  0   52   53    -3-11  2    7    6     4  2  3   23   23     4 -6  2   37   37
  -3  1  7   21   22    -3 -5 12   12   12    -3-11  1   22   22     4  2  2   17   18     4 -6  1   34   35
  -3  1  6   13   13    -3 -5 11    7    8     3-11  0   14   15     4  2  1   44   46     4 -8  6    8    8
  -3  1  5    8    8    -3 -5  9    4    3     4 10  3   13   13     4  0  9   21   21     4 -8  5   37   35
  -3  1  4   30   32    -3 -5  8   35   35     4 10  2    6    6     4  0  8   28   29     4 -8  4    5    6
  -3  1  3   70   69    -3 -5  7   15   15     4 10  1   16   15     4  0  6   33   35     4 -8  3   12   12
  -3  1  2   18   18    -3 -5  6   20   22     4  8  6    7    8     4  0  5   62   62     4 -8  2    4    4
  -3  1  1   21   23    -3 -5  5   10   10     4  8  5   36   35     4  0  4   78   81     4 -8  1   13   13
   3  1  0    9   10    -3 -5  4   26   27     4  8  4    6    6     4  0  3   13   14     4-10  3   13   13
  -3 -1 13    9   10    -3 -5  3   52   55     4  8  3   11   12     4  0  2   26   25     4-10  2    6    6
  -3 -1 12   13   13    -3 -5  2   12   13     4  8  2    4    4     4  0  1   69   70     4-10  1   15   15
  -3 -1 11   10   11    -3 -5  1   31   33     4  8  1   13   13     4 -2 10   11   10     4-10  0   15   15
  -3 -1 10    6    6     3 -5  0   13   12     4  6  8   34   34     4 -2  9   13   15    -4-10  1   12   12
  -3 -1  9    5    4    -3 -7 11    9   10     4  6  7   14   13     4 -2  8    4    4    -4-10  2   10   10
  -3 -1  8   38   38    -3 -7 10    8    8     4  6  6   27   28     4 -2  7    4    3    -4-10  3    8    8
  -3 -1  7   21   21    -3 -7  8   21   20     4  6  5   61   60     4 -2  6   18   19    -4-10  4   16   16

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4-10  5    6    7    -4 -2  3   27   28    -4  4  1   21   21    -4 10  5    6    7     5  3  2    7    6
   4 -8  0   23   24    -4 -2  4   34   35    -4  4  2   19   19     5 -9  1   13   14     5  3  3   69   72
  -4 -8  3   23   23    -4 -2  5   14   14    -4  4  3   24   24     5 -7  1   22   21     5  3  4   28   29
  -4 -8  4    4    5    -4 -2  6    4    4    -4  4  4   13   12     5 -7  2    9    8     5  3  5   16   18
  -4 -8  5    8    7    -4 -2  7    9    9    -4  4  5   17   17     5 -7  4   14   14     5  3  7   43   43
  -4 -8  6   11   10    -4 -2  8   23   23    -4  4  6   11   11     5 -7  5   12   12     5  5  1   20   19
  -4 -8  7   14   14    -4 -2  9    4    3    -4  4  7   22   23     5 -5  1   18   19     5  5  3   13   14
  -4 -8  8   30   30    -4 -2 10    8    8    -4  4  8   42   39     5 -5  3   14   14     5  5  4   18   17
   4 -6  0   11   11    -4 -2 11   13   14    -4  4  9    7    8     5 -5  4   18   17     5  5  5   18   18
  -4 -6  1   24   23    -4 -2 12   17   17    -4  4 10   19   20     5 -5  5   18   18     5  5  6    7    8
  -4 -6  2   50   52     4  0  0    6    5    -4  4 11    7    7     5 -5  6    7    8     5  5  7    6    7
  -4 -6  3   56   58    -4  0  1   64   63    -4  4 12   16   16     5 -5  7    6    7     5  7  1   21   21
  -4 -6  4   22   22    -4  0  2   98  101     4  6  0   10   11     5 -3  1   27   28     5  7  2    8    8
  -4 -6  5   14   14    -4  0  3   71   73    -4  6  1   22   22     5 -3  2    7    8     5  7  4   14   14
  -4 -6  6   76   77    -4  0  4   10    9    -4  6  2   52   52     5 -3  3   71   72     5  7  5   12   13
  -4 -6  7   25   25    -4  0  5   42   42    -4  6  3   56   58     5 -3  4   29   29     5  9  1   13   13
  -4 -6  8   19   19    -4  0  6  101  102    -4  6  4   21   22     5 -3  5   18   18    -5  9  5   17   17
  -4 -6  9   11   11    -4  0  7   12   13    -4  6  5   13   13     5 -3  6    5    4    -5  9  4   32   32
  -4 -6 10   43   43    -4  0  9    7    8    -4  6  6   76   78     5 -3  7   42   43    -5  9  3   10    9
  -4 -6 11    7    8    -4  0 10   39   39    -4  6  7   25   25     5 -3  8    5    4    -5  9  2   19   18
   4 -4  0   20   22    -4  0 11    6    5    -4  6  8   19   18     5 -1  1   29   29    -5  9  1   34   33
  -4 -4  1   21   21    -4  0 12    4    2    -4  6  9   11   12     5 -1  2    4    4     5  9  0   36   33
  -4 -4  2   18   18    -4  0 13   26   26    -4  6 10   43   43     5 -1  3   10   10    -5  7  8   14   14
  -4 -4  3   24   24     4  2  0   29   32    -4  6 11    7    7     5 -1  4   19   19    -5  7  7    8    8
  -4 -4  4   12   12    -4  2  1   11   13     4  8  0   24   24     5 -1  5   17   17    -5  7  6   14   14
  -4 -4  5   17   17    -4  2  2   29   29    -4  8  3   24   23     5 -1  6    6    6    -5  7  5   12   11
  -4 -4  6   11   12    -4  2  3   27   28    -4  8  4    4    5     5 -1  7    7    7    -5  7  4   27   27
  -4 -4  7   23   22    -4  2  4   34   34    -4  8  5    7    7     5 -1  8    4    4    -5  7  3   18   18
  -4 -4  8   38   39    -4  2  5   14   14    -4  8  6   10   10     5  1  1   29   28    -5  7  2   15   14
  -4 -4  9    7    8    -4  2  6    4    4    -4  8  7   15   14     5  1  3   10   10    -5  7  1   14   14
  -4 -4 10   20   20    -4  2  7    8    9    -4  8  8   31   30     5  1  4   18   18     5  7  0   14   14
  -4 -4 11    7    7    -4  2  8   22   23     4 10  0   15   15     5  1  5   18   18    -5  5 10    8    9
  -4 -4 12   15   15    -4  2 10    8    8    -4 10  1   12   12     5  1  6    5    6    -5  5  9   14   14
   4 -2  0   30   32    -4  2 11   14   14    -4 10  2   10   11     5  1  7    7    7    -5  5  8   25   24
  -4 -2  1   11   12    -4  2 12   18   17    -4 10  3    8    8     5  1  8    5    4    -5  5  7    9    8
  -4 -2  2   30   29     4  4  0   22   22    -4 10  4   16   16     5  3  1   28   28    -5  5  6    7    7

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5  5  5    6    6    -5 -1  5    8    8    -5 -7  1   15   15    -6 -6  1   17   16    -6  2  1   17   16
  -5  5  4   26   27    -5 -1  4   37   37     5 -7  0   15   14    -6 -6  2   66   64    -6  2  3   11   11
  -5  5  3   15   15    -5 -1  3   18   19    -5 -9  5   17   16    -6 -6  3   11   11    -6  2  4   24   24
  -5  5  2   16   16    -5 -1  2   17   18    -5 -9  4   33   32    -6 -6  4    8    9    -6  2  6   12   10
  -5  5  1    9    8    -5 -1  1   15   15    -5 -9  3   10   10    -6 -6  5   32   31    -6  2  8   19   19
   5  5  0   22   22     5 -1  0   19   18    -5 -9  2   19   19    -6 -6  6   31   31    -6  2  9   28   28
  -5  3 11   44   40    -5 -3 11   41   40    -5 -9  1   34   33    -6 -6  7   15   15    -6  2 10    6    7
  -5  3 10    9    9    -5 -3 10   10    9     5 -9  0   35   33     6 -4  0   26   25     6  4  0   27   25
  -5  3  9   24   22    -5 -3  9   23   23     6  6  2   35   34    -6 -4  1   12   12    -6  4  1   13   12
  -5  3  8   57   57    -5 -3  8   56   57     6  6  1   24   23    -6 -4  2   13   13    -6  4  2   14   13
  -5  3  7   43   44    -5 -3  7   43   43     6  4  4   13   13    -6 -4  3   18   18    -6  4  3   20   18
  -5  3  6   13   12    -5 -3  6   12   12     6  4  3   10    9    -6 -4  4   22   23    -6  4  4   23   22
  -5  3  5   27   28    -5 -3  5   28   28     6  4  2   15   15    -6 -4  5   14   14    -6  4  5   15   14
  -5  3  4   34   36    -5 -3  4   36   36     6  4  1   18   18    -6 -4  6    8    7    -6  4  6    7    7
  -5  3  3   19   18    -5 -3  3   18   18     6  2  5   16   16    -6 -4  8   14   14    -6  4  7    4    3
  -5  3  2   25   23    -5 -3  2   23   23     6  2  4   29   27    -6 -4  9   14   14    -6  4  8   15   15
  -5  3  1   49   49    -5 -3  1   49   49     6  2  3    6    5     6 -2  0   12   11    -6  4  9   14   14
   5  3  0   64   64     5 -3  0   64   64     6  2  2   15   15    -6 -2  1   17   16     6  6  0    8    7
  -5  1 12    7    8    -5 -5 10   10    9     6  2  1    5    6    -6 -2  3   11   11    -6  6  1   17   16
  -5  1 10   10   10    -5 -5  9   14   14     6  0  6   46   47    -6 -2  4   25   24    -6  6  2   69   64
  -5  1  9   25   24    -5 -5  8   24   24     6  0  5   29   30    -6 -2  6   10   10    -6  6  3   11   11
  -5  1  8   20   21    -5 -5  7    9    9     6  0  4    7    6    -6 -2  7    4    2    -6  6  4    6    7
  -5  1  7    8    8    -5 -5  6    6    7     6  0  2   41   41    -6 -2  8   20   19    -6  6  5   31   31
  -5  1  6   11   10    -5 -5  5    6    6     6  0  1   13   13    -6 -2  9   28   28    -6  6  6   33   32
  -5  1  5    8    8    -5 -5  4   25   27     6 -2  5   16   16    -6 -2 10    6    7    -6  6  7   14   14
  -5  1  4   37   37    -5 -5  3   16   15     6 -2  4   28   27     6  0  0    8    8     7 -1  1    8    8
  -5  1  3   20   19    -5 -5  2   16   16     6 -2  3    5    5    -6  0  1   21   20     7 -1  2   12   11
  -5  1  2   19   18    -5 -5  1    8    8     6 -2  2   15   15    -6  0  2   71   69     7  1  1    9    8
  -5  1  1   14   15     5 -5  0   21   22     6 -2  1    6    6    -6  0  3   29   28     7  1  2   11   11
   5  1  0   18   19    -5 -7  8   14   14     6 -4  4   14   14    -6  0  5   25   25    -7  3  5    6    5
  -5 -1 12    8    8    -5 -7  7    8    8     6 -4  3   11    9    -6  0  6   55   54    -7  3  4   29   28
  -5 -1 10    9   10    -5 -7  6   13   14     6 -4  2   16   15    -6  0  7   20   19    -7  3  3   38   37
  -5 -1  9   23   24    -5 -7  5   11   11     6 -4  1   18   18    -6  0  8    5    4    -7  3  2   13   13
  -5 -1  8   21   20    -5 -7  4   27   28     6 -6  2   35   33    -6  0  9   43   41     7  3  0   31   30
  -5 -1  7    7    8    -5 -7  3   18   17     6 -6  1   24   23    -6  0 10   29   28    -7  1  7    9    8
  -5 -1  6   11   10    -5 -7  2   13   14     6 -6  0    8    8     6  2  0   11   11    -7  1  5   17   16

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -7  1  4   20   19     7  1  0   16   15    -7 -1  3   14   13    -7 -3  5    6    6    -7 -3  2   14   13
  -7  1  3   14   13    -7 -1  7    9    8    -7 -1  2   12   11    -7 -3  4   29   28    -7 -3  1    4    3
  -7  1  2   11   11    -7 -1  5   17   16    -7 -1  1    7    7    -7 -3  3   39   37     7 -3  0   32   30
  -7  1  1    7    7    -7 -1  4   19   19     7 -1  0   16   15