OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 140(1)            

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -7 -5  1    9    9    -7  5  1   10    9    -6  4  4   23   24    -6 -4  2   14   14    -5 -9  3   10   11
  -7 -5  2   10    8    -7  5  2   10    8    -6  4  3   19   19    -6 -4  1   13   14    -5 -9  4   35   33
  -7 -5  3   12   12    -7  5  3   12   12    -6  4  2   14   14    -6 -6  9   28   26    -5 -9  5   19   18
  -7 -5  4   21   21    -7  5  4   21   22    -6  4  1   14   14    -6 -6  8   11   10    -5 -9  6   15   15
  -7 -5  5   17   16    -7  5  5   17   16    -6  2 11   13   12    -6 -6  7   18   18    -5 -9  7   34   33
  -7 -5  7   10    9    -7  5  7   11    9    -6  2 10    8    8    -6 -6  6   34   33    -5 -9  8   36   34
  -7 -3  2   14   15     7  5  1    8    8    -6  2  9   31   31    -6 -6  5   35   33    -5 -7  1   15   15
  -7 -3  3   41   40     7  5  0   16   17    -6  2  8   22   21    -6 -6  4    9   10    -5 -7  2   14   14
  -7 -3  4   32   29     7  3  1   27   28    -6  2  6   12   11    -6 -6  3   11   11    -5 -7  3   17   17
  -7 -3  5    6    6     7  3  0   33   31    -6  2  4   25   25    -6 -6  2   70   70    -5 -7  4   30   31
  -7 -3  6   12   11     7  1  1    8    8    -6  2  3   12   12    -6 -6  1   17   17    -5 -7  5   12   12
  -7 -3  7   48   49     7  1  0   18   18    -6  2  1   19   20    -6 -8  6    5    5    -5 -7  6   14   13
  -7 -3  8   15   15     7 -1  1    8    8    -6  0 12   30   31    -6 -8  5   13   13    -5 -7  7    9    8
  -7 -1  1    8    8     7 -1  0   17   18    -6  0 11   11   10    -6 -8  4   17   16    -5 -7  8   16   16
  -7 -1  2   12   12     7 -3  1   29   28    -6  0 10   32   32    -6 -8  3    4    3    -5 -7  9   21   21
  -7 -1  3   16   16     7 -3  0   33   31    -6  0  9   44   44    -6 -8  2   18   17    -5 -7 10    7    7
  -7 -1  4   21   21     7 -5  1    8    8    -6  0  7   22   22    -6 -8  1   13   13    -5 -5  1    8    8
  -7 -1  5   18   19     7 -5  0   17   17    -6  0  6   56   57     6 -8  0   20   19    -5 -5  2   17   18
  -7 -1  7    9    9    -6  8  6    5    5    -6  0  5   26   26     6 -8  1   12   13    -5 -5  3   17   15
  -7 -1  8   13   12    -6  8  5   12   13    -6  0  3   28   27     6 -6  0   10   10    -5 -5  4   29   31
  -7 -1  9   19   19    -6  8  4   16   16    -6  0  2   72   74     6 -6  1   26   24    -5 -5  5    7    7
  -7  1  1    8    8    -6  8  2   19   18    -6  0  1   23   22     6 -4  0   27   26    -5 -5  6    6    6
  -7  1  2   11   12    -6  8  1   13   13    -6 -2 11   14   11     6 -4  1   20   20    -5 -5  7   11   10
  -7  1  3   15   16    -6  6  9   28   27    -6 -2 10    7    8     6 -2  0   12   12    -5 -5  8   26   25
  -7  1  4   20   21    -6  6  8   10   10    -6 -2  9   32   31     6 -2  1    5    6    -5 -5  9   15   15
  -7  1  5   19   19    -6  6  7   17   17    -6 -2  8   22   21     6  0  0    6    6    -5 -5 10    8    8
  -7  1  7    9    9    -6  6  6   35   33    -6 -2  6   11   11     6  0  1   12   12    -5 -5 12    7    7
  -7  1  8   13   12    -6  6  5   33   34    -6 -2  4   26   25     6  2  0   11   12    -5 -3  1   50   51
  -7  1  9   19   19    -6  6  4    9    8    -6 -2  3   13   12     6  2  1    7    6    -5 -3  2   27   27
  -7  3  2   15   14    -6  6  3   10   10    -6 -2  1   20   19     6  4  1   19   20    -5 -3  3   18   19
  -7  3  3   41   41    -6  6  2   71   70    -6 -4  9   16   17     6  6  0    9    9    -5 -3  4   38   38
  -7  3  4   29   29    -6  6  1   16   17    -6 -4  8   15   16     6  6  1   25   24    -5 -3  5   31   30
  -7  3  5    6    6    -6  4  9   16   17    -6 -4  6    7    7     6  8  0   19   18    -5 -3  6   16   15
  -7  3  6   12   11    -6  4  8   16   16    -6 -4  5   16   16     6  8  1   12   13    -5 -3  7   46   47
  -7  3  7   50   49    -6  4  6    7    6    -6 -4  4   25   25    -5 -9  1   33   33    -5 -3  8   60   61
  -7  3  8   15   15    -6  4  5   16   16    -6 -4  3   18   19    -5 -9  2   22   22    -5 -3  9   23   23

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -3 10   10   11    -5  3  9   23   23     5  7  1   22   22    -4  6 10   46   46    -4  0 14   54   53
  -5 -3 11   44   44    -5  3 10   10   10     5  7  0   16   17    -4  6  9   11   11    -4  0 13   28   28
  -5 -3 12   21   20    -5  3 11   43   43     5  5  1   20   21    -4  6  8   21   20    -4  0 11    6    6
  -5 -3 13   13   14    -5  3 12   20   20     5  5  0   25   25    -4  6  7   25   25    -4  0 10   41   40
  -5 -1  1   14   15    -5  3 13   13   14     5  3  1   30   29    -4  6  6   82   82    -4  0  9    7    7
  -5 -1  2   18   19    -5  5  1    9    9     5  3  0   66   67    -4  6  5   14   14    -4  0  7   11   11
  -5 -1  3   18   19    -5  5  2   18   18     5  1  1   32   31    -4  6  4   22   22    -4  0  6  105  109
  -5 -1  4   41   42    -5  5  3   15   15     5  1  0   21   22    -4  6  3   60   60    -4  0  5   44   45
  -5 -1  5    9    9    -5  5  4   29   31     5 -1  1   29   31    -4  6  2   57   57    -4  0  4    8    6
  -5 -1  6   10   10    -5  5  5    7    8     5 -1  0   21   21    -4  6  1   25   24    -4  0  3   75   76
  -5 -1  7    9    8    -5  5  6    6    6     5 -3  1   29   29    -4  4 13   19   21    -4  0  2  104  108
  -5 -1  8   23   22    -5  5  7   10   10     5 -3  0   68   67    -4  4 12   16   16    -4  0  1   68   70
  -5 -1  9   26   26    -5  5  8   27   25     5 -5  1   21   21    -4  4 11    8    8    -4 -2 14   13   12
  -5 -1 10   10   10    -5  5  9   15   15     5 -5  0   25   25    -4  4 10   23   22    -4 -2 13   16   16
  -5 -1 12    9    9    -5  5 10    9    8     5 -7  1   22   22    -4  4  9    9   10    -4 -2 12   19   18
  -5 -1 13   12   12    -5  5 12    7    7     5 -7  0   16   16    -4  4  8   44   42    -4 -2 11   14   15
  -5  1  1   15   15    -5  7  1   14   15     5 -9  1   15   15    -4  4  7   26   26    -4 -2 10    9    9
  -5  1  2   19   19    -5  7  2   15   14     5 -9  0   34   35    -4  4  6   11   12    -4 -2  9    5    4
  -5  1  3   19   19    -5  7  3   18   18    -4 10  8   13   13    -4  4  5   19   18    -4 -2  8   26   25
  -5  1  4   43   41    -5  7  4   29   30    -4 10  7   13   13    -4  4  4   13   12    -4 -2  7    9   10
  -5  1  5   10    9    -5  7  5   13   12    -4 10  6    9    9    -4  4  3   27   27    -4 -2  5   15   15
  -5  1  6   11   10    -5  7  6   14   13    -4 10  5    7    7    -4  4  2   21   20    -4 -2  4   38   37
  -5  1  7    9    9    -5  7  7    9    9    -4 10  4   17   17    -4  4  1   25   24    -4 -2  3   33   32
  -5  1  8   22   22    -5  7  8   15   16    -4 10  3    9   10    -4  2 14   12   12    -4 -2  2   31   31
  -5  1  9   24   26    -5  7  9   21   20    -4 10  2   11   12    -4  2 13   16   16    -4 -2  1   11   13
  -5  1 10    9   10    -5  7 10    6    7    -4 10  1   13   13    -4  2 12   17   18    -4 -4 13   21   21
  -5  1 12    9    9    -5  9  1   34   33    -4  8 11    6    5    -4  2 11   14   15    -4 -4 12   16   16
  -5  1 13   13   12    -5  9  2   21   21    -4  8 10   15   15    -4  2 10    9    9    -4 -4 11    8    8
  -5  3  1   51   51    -5  9  3   10   10    -4  8  8   34   33    -4  2  8   25   26    -4 -4 10   22   22
  -5  3  2   26   26    -5  9  4   34   33    -4  8  7   17   17    -4  2  7   10    9    -4 -4  9   10   10
  -5  3  3   18   19    -5  9  5   19   19    -4  8  6   12   12    -4  2  6    4    3    -4 -4  8   43   42
  -5  3  4   37   38    -5  9  6   15   14    -4  8  5    7    7    -4  2  5   16   15    -4 -4  7   27   26
  -5  3  5   30   30    -5  9  7   34   33    -4  8  4    4    4    -4  2  4   37   37    -4 -4  6   12   12
  -5  3  6   16   15    -5  9  8   37   35    -4  8  3   25   26    -4  2  3   32   32    -4 -4  5   19   18
  -5  3  7   48   48     5  9  1   13   14    -4  6 12    6    5    -4  2  2   31   31    -4 -4  4   12   12
  -5  3  8   62   61     5  9  0   36   35    -4  6 11    8    8    -4  2  1   12   13    -4 -4  3   27   27

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4 -4  2   20   20     4 -4  0   23   23    -3 -7  4   19   19    -3 -1  5    8    8    -3  3 13   18   18
  -4 -4  1   25   24     4 -4  1   16   14    -3 -7  6    8    8    -3 -1  6   10   12    -3  3 14   20   20
  -4 -6 12    5    5     4 -2  0   30   32    -3 -7  7   19   20    -3 -1  7   23   22    -3  5  1   34   36
  -4 -6 11    8    9     4 -2  1   52   49    -3 -7  8   22   22    -3 -1  8   41   40    -3  5  2   13   13
  -4 -6 10   47   46     4  0  1   73   74    -3 -7 10    8    8    -3 -1  9    4    4    -3  5  3   56   56
  -4 -6  9   11   11     4  2  0   30   32    -3 -7 11    9   10    -3 -1 10    5    5    -3  5  4   29   30
  -4 -6  8   22   21     4  2  1   49   49    -3 -7 12   14   15    -3 -1 11   12   12    -3  5  5   11   10
  -4 -6  7   27   25     4  4  0   23   23    -3 -5  1   34   36    -3 -1 12   16   15    -3  5  6   21   21
  -4 -6  6   82   82     4  4  1   15   14    -3 -5  2   13   13    -3 -1 13    9   10    -3  5  7   15   16
  -4 -6  5   14   15     4  6  0    9    9    -3 -5  3   55   56    -3 -1 14   11    9    -3  5  8   39   37
  -4 -6  4   22   23     4  6  1   37   37    -3 -5  4   30   30    -3  1  1   23   25    -3  5 11    7    8
  -4 -6  3   60   59     4  8  0   25   25    -3 -5  5    9   10    -3  1  2   19   18    -3  5 12   14   15
  -4 -6  2   55   57     4  8  1   13   14    -3 -5  6   21   21    -3  1  3   73   72    -3  5 13    9    9
  -4 -6  1   25   25     4 10  0   16   16    -3 -5  7   15   16    -3  1  4   35   35    -3  7  1   14   14
  -4 -8 11    6    5     4 10  1   17   17    -3 -5  8   37   37    -3  1  5    8    8    -3  7  2   18   18
  -4 -8 10   15   15    -3-11  1   25   25    -3 -5 11    8    8    -3  1  6   11   12    -3  7  3   33   33
  -4 -8  8   33   33    -3-11  2    7    8    -3 -5 12   14   15    -3  1  7   22   23    -3  7  4   19   19
  -4 -8  7   17   17    -3-11  3   18   18    -3 -5 13    9    9    -3  1  8   39   40    -3  7  6    8    8
  -4 -8  6   12   11    -3-11  4   12   12    -3 -3  1  147  147    -3  1  9    4    4    -3  7  7   22   20
  -4 -8  5    7    7    -3-11  5    6    6    -3 -3  2   46   48    -3  1 10    6    5    -3  7  8   23   22
  -4 -8  4    4    4    -3-11  6   14   13    -3 -3  3   22   20    -3  1 11   11   12    -3  7 10    8    8
  -4 -8  3   25   26    -3-11  7   16   16    -3 -3  4   33   34    -3  1 12   15   15    -3  7 11   10   10
  -4-10  8   14   13    -3-11  8   16   16    -3 -3  5   77   75    -3  1 13    9    9    -3  7 12   14   15
  -4-10  7   13   12    -3 -9  1   71   71    -3 -3  6   37   35    -3  1 14   11    9    -3  9  1   71   71
  -4-10  6    8    9    -3 -9  2   19   20    -3 -3  7   10   10    -3  3  1  147  147    -3  9  2   20   19
  -4-10  5    7    7    -3 -9  3   16   17    -3 -3  8   55   57    -3  3  2   49   48    -3  9  3   15   15
  -4-10  4   17   17    -3 -9  4   20   20    -3 -3  9   62   66    -3  3  3   21   19    -3  9  4   20   20
  -4-10  3   10   10    -3 -9  5   44   44    -3 -3 10   13   14    -3  3  4   33   33    -3  9  5   43   44
  -4-10  2   11   12    -3 -9  6   12   13    -3 -3 11   40   40    -3  3  5   76   75    -3  9  6   12   12
  -4-10  1   12   13    -3 -9  7    7    7    -3 -3 12   54   54    -3  3  6   36   35    -3  9  8   35   35
   4-10  0   14   15    -3 -9  8   35   34    -3 -3 13   18   19    -3  3  7   10    8    -3  9  9   44   44
   4-10  1   18   17    -3 -9  9   44   44    -3 -3 14   20   20    -3  3  8   56   58    -3  9 10   15   14
   4 -8  0   25   25    -3 -9 10   15   15    -3 -1  1   23   25    -3  3  9   65   66    -3 11  1   25   25
   4 -8  1   13   14    -3 -7  1   15   14    -3 -1  2   19   18    -3  3 10   13   13    -3 11  2    8    8
   4 -6  0    9    9    -3 -7  2   18   18    -3 -1  3   72   72    -3  3 11   38   40    -3 11  3   18   18
   4 -6  1   35   37    -3 -7  3   33   34    -3 -1  4   34   35    -3  3 12   55   54    -3 11  4   12   12

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -3 11  5    6    6    -2 10  9   14   13    -2  4 10    7    7    -2  0  2   25   23    -2 -6  7   62   61
  -3 11  6   13   13    -2 10  8   15   14    -2  4  9   11   10    -2  0  1   57   54    -2 -6  6   86   87
  -3 11  7   15   16    -2 10  7   26   26    -2  4  8   23   22    -2 -2 14   11   12    -2 -6  5   23   23
  -3 11  8   16   16    -2 10  6   13   12    -2  4  7   24   23    -2 -2 13   15   16    -2 -6  4   18   17
   3 11  1   22   21    -2 10  5   10   10    -2  4  6    7    6    -2 -2 12   34   32    -2 -6  3   70   74
   3 11  0   16   16    -2 10  4    6    6    -2  4  5    8    7    -2 -2 11   16   15    -2 -6  2   14   14
   3  9  1   11   10    -2 10  3   11   11    -2  4  4   30   29    -2 -2 10   19   19    -2 -6  1   73   75
   3  9  0   34   34    -2 10  2   19   19    -2  4  3   59   56    -2 -2  9   28   29    -2 -8 12   22   22
   3  7  1   34   35    -2  8 12   22   22    -2  4  2   22   21    -2 -2  8   33   32    -2 -8 11   12   13
   3  7  0   10   10    -2  8 11   12   13    -2  4  1   27   28    -2 -2  7   69   72    -2 -8  9    7    7
   3  5  1   32   33    -2  8  9    7    7    -2  2 14   11   12    -2 -2  6   33   31    -2 -8  8    7    7
   3  5  0   16   15    -2  8  8    7    7    -2  2 13   15   16    -2 -2  5   12   14    -2 -8  7   33   33
   3  3  1   15   14    -2  8  7   35   34    -2  2 12   33   33    -2 -2  4   36   34    -2 -8  6   10    9
   3  3  0   55   55    -2  8  6   10    9    -2  2 11   16   15    -2 -2  3   21   18    -2 -8  5    4    4
   3  1  1   46   46    -2  8  5    4    4    -2  2 10   18   18    -2 -2  2   49   49    -2 -8  4   16   16
   3  1  0   12   12    -2  8  4   16   16    -2  2  9   27   29    -2 -2  1   44   44    -2 -8  3   30   31
   3 -1  1   45   45    -2  8  3   31   31    -2  2  8   33   32    -2 -4 14   14   14    -2 -8  2   23   24
   3 -1  0   14   13    -2  8  2   23   24    -2  2  7   73   72    -2 -4 13    9    9    -2 -8  1   25   26
   3 -3  1   16   15    -2  8  1   25   26    -2  2  6   31   31    -2 -4 12   19   19    -2-10 10    8    7
   3 -3  0   55   55    -2  6 13   13   13    -2  2  5   11   14    -2 -4 11   21   21    -2-10  9   13   13
   3 -5  1   33   33    -2  6 12    5    5    -2  2  4   35   34    -2 -4 10    6    7    -2-10  8   14   14
   3 -5  0   15   15    -2  6 11   22   21    -2  2  3   21   18    -2 -4  9   10   10    -2-10  7   27   26
   3 -7  1   35   34    -2  6 10   35   35    -2  2  2   49   49    -2 -4  8   23   22    -2-10  6   12   12
   3 -7  0   11   10    -2  6  9   12   13    -2  2  1   44   44    -2 -4  7   23   22    -2-10  5    9    9
   3 -9  1   11   12    -2  6  8   34   32    -2  0 15   19   18    -2 -4  6    5    5    -2-10  3   11   11
   3 -9  0   34   34    -2  6  7   61   61    -2  0 14   43   42    -2 -4  5    8    7    -2-10  2   18   18
   3-11  1   22   22    -2  6  6   87   87    -2  0 12   19   18    -2 -4  4   29   29    -2-10  1    4    4
   3-11  0   16   16    -2  6  5   22   22    -2  0 11   17   16    -2 -4  3   58   57    -2-12  7   37   35
  -2 12  7   36   36    -2  6  4   17   16    -2  0 10   73   71    -2 -4  2   21   21    -2-12  6   30   30
  -2 12  6   31   31    -2  6  3   72   75    -2  0  9   11   12    -2 -4  1   26   28    -2-12  5   19   20
  -2 12  5   19   19    -2  6  2   15   15    -2  0  8   38   37    -2 -6 13   13   14    -2-12  4   22   21
  -2 12  4   21   21    -2  6  1   73   74    -2  0  7  125  127    -2 -6 12    6    6    -2-12  3   33   32
  -2 12  3   33   33    -2  4 14   14   14    -2  0  6  100  102    -2 -6 11   20   21    -2-12  2    9    9
  -2 12  2    9    8    -2  4 13    8    8    -2  0  5   40   41    -2 -6 10   34   35    -2-12  1   22   23
  -2 12  1   22   21    -2  4 12   19   19    -2  0  4   71   73    -2 -6  9   12   14     2-12  0   35   34
  -2 10 10    8    7    -2  4 11   20   21    -2  0  3   31   35    -2 -6  8   33   32     2-12  1   33   32

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2-10  0   13   14    -1 -9  3   25   26    -1 -3  2  100   99    -1  1 10   12   12    -1  7  5   15   16
   2-10  1   19   18    -1 -9  4   20   22    -1 -3  3  101  100    -1  1 11   21   20    -1  7  6    8    9
   2 -8  0    5    6    -1 -9  5   76   76    -1 -3  4   42   37    -1  1 12   16   15    -1  7  7   30   30
   2 -8  1   40   40    -1 -9  6   26   26    -1 -3  5  133  135    -1  1 13    8    9    -1  7  8   17   17
   2 -6  0   99  101    -1 -9  7   22   22    -1 -3  6   55   53    -1  1 14    5    4    -1  7  9    6    5
   2 -6  1   83   85    -1 -9  8    7    7    -1 -3  7   28   28    -1  1 15   17   17    -1  7 10    8    8
   2 -4  0   15   14    -1 -9  9   46   46    -1 -3  8   13   13    -1  3  1  110  107    -1  7 11   12   12
   2 -4  1   46   45    -1 -9 10    9    9    -1 -3  9   69   75    -1  3  2   99   99    -1  7 12    7    8
   2 -2  0   60   59    -1 -9 11    7    8    -1 -3 10    6    5    -1  3  3  101   99    -1  9  1   54   54
   2 -2  1   37   35    -1 -7  1    7    7    -1 -3 11    5    5    -1  3  4   36   37    -1  9  2   58   60
   2  0  0  112  106    -1 -7  2   40   40    -1 -3 12   51   51    -1  3  5  134  135    -1  9  3   25   25
   2  0  1  110  107    -1 -7  3   46   47    -1 -3 13   59   60    -1  3  6   53   53    -1  9  4   20   20
   2  2  0   59   59    -1 -7  4   10    9    -1 -1  1   24   22    -1  3  7   28   28    -1  9  5   76   76
   2  2  1   36   35    -1 -7  5   16   16    -1 -1  2   72   66    -1  3  8   13   12    -1  9  6   26   26
   2  4  0   14   14    -1 -7  6    8    9    -1 -1  3   81   81    -1  3  9   73   75    -1  9  7   21   20
   2  4  1   45   45    -1 -7  7   29   30    -1 -1  4   19   19    -1  3 10    6    5    -1  9  8    7    7
   2  6  0   99  102    -1 -7  8   17   17    -1 -1  5   10   10    -1  3 12   52   51    -1  9  9   48   46
   2  6  1   84   85    -1 -7  9    5    5    -1 -1  6    7    6    -1  3 13   62   60    -1  9 10    8    8
   2  8  1   41   40    -1 -7 10    8    8    -1 -1  7   41   41    -1  5  1   22   21    -1  9 11    7    6
   2 10  0   14   13    -1 -7 11   11   12    -1 -1  8   22   19    -1  5  2   50   51    -1 11  1    8    7
   2 10  1   19   18    -1 -7 12    7    7    -1 -1  9   12   12    -1  5  3   43   43    -1 11  2   37   36
   2 12  0   35   35    -1 -7 13    4    3    -1 -1 10   13   12    -1  5  4   26   25    -1 11  3   16   17
   2 12  1   34   33    -1 -5  1   20   21    -1 -1 11   20   20    -1  5  5   15   15    -1 11  4   11   11
  -1-13  2    9    9    -1 -5  2   51   50    -1 -1 12   17   16    -1  5  6   13   12    -1 11  5   23   23
  -1-13  3   14   14    -1 -5  3   44   43    -1 -1 13    9    9    -1  5  7   35   37    -1 11  6    4    4
  -1-13  4    8    7    -1 -5  4   26   25    -1 -1 14    5    4    -1  5  8    8    7    -1 11  7   27   27
  -1-11  1    7    7    -1 -5  5   15   15    -1 -1 15   17   17    -1  5  9   11   11    -1 11  8    6    6
  -1-11  2   36   36    -1 -5  6   13   12    -1  1  1   24   22    -1  5 10   10   10    -1 13  1    4    4
  -1-11  3   18   17    -1 -5  7   36   37    -1  1  2   71   66    -1  5 11   17   18    -1 13  2    9    9
  -1-11  4   10   11    -1 -5  8    8    8    -1  1  3   81   81    -1  5 12   18   18    -1 13  3   14   14
  -1-11  5   23   23    -1 -5  9   11   11    -1  1  4   20   19    -1  5 13   14   15    -1 13  4    7    7
  -1-11  7   26   27    -1 -5 10    9   10    -1  1  5   10    9    -1  5 14    4    4     1 13  1   15   15
  -1-11  8    6    6    -1 -5 11   18   18    -1  1  6    6    6    -1  7  1    8    7     1 13  0   10    9
  -1-11  9    4    3    -1 -5 12   17   18    -1  1  7   40   41    -1  7  2   40   40     1 11  1   19   20
  -1 -9  1   53   54    -1 -5 13   15   15    -1  1  8   20   19    -1  7  3   45   47     1 11  0   25   24
  -1 -9  2   59   60    -1 -3  1  108  107    -1  1  9   12   12    -1  7  4    9    9     1  9  1   12   13

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1  9  0   29   27     0 10  3   13   13     0  4  4   29   29     0 -2  5    9    9     0 -8  8   16   16
   1  7  1   18   18     0 10  2   25   25     0  4  3   19   20     0 -2  4   12   12     0 -8  7   35   35
   1  7  0   24   24     0 10  1    9    9     0  4  2   30   28     0 -2  3   65   63     0 -8  6   45   45
   1  5  1   47   48     0  8 12   14   14     0  4  1   46   46     0 -2  2   83   80     0 -8  5   11   11
   1  5  0   26   27     0  8 11   29   29     0  2 13   14   14     0 -2  1   17   16     0 -8  4   15   15
   1  3  1   27   25     0  8 10    6    7     0  2 12    5    5     0 -4 14    6    7     0 -8  3    4    4
   1  3  0   59   54     0  8  9   14   13     0  2 11   29   27     0 -4 13    4    3     0 -8  2   23   23
   1  1  1   40   38     0  8  8   17   17     0  2 10   18   19     0 -4 12   22   22     0 -8  1   33   32
   1  1  0   27   25     0  8  7   35   35     0  2  9    4    4     0 -4 11   28   29     0-10 10    9    9
   1 -1  1   40   38     0  8  6   45   45     0  2  7   36   34     0 -4 10    8    9     0-10  9    6    6
   1 -1  0   26   25     0  8  5   11   11     0  2  6   23   24     0 -4  9   29   30     0-10  7   13   13
   1 -3  1   27   25     0  8  4   15   15     0  2  5   10    9     0 -4  8   12   11     0-10  6   18   18
   1 -3  0   58   55     0  8  2   23   23     0  2  4   12   12     0 -4  7   47   47     0-10  5    6    6
   1 -5  1   48   47     0  8  1   34   32     0  2  3   66   63     0 -4  6   62   65     0-10  4    6    6
   1 -5  0   26   27     0  6 13   18   19     0  2  2   79   80     0 -4  5   26   23     0-10  3   13   13
   1 -7  1   17   17     0  6 12   17   17     0  2  1   18   17     0 -4  4   29   29     0-10  2   24   25
   1 -7  0   23   24     0  6 11   49   50     0  0 14   10    9     0 -4  3   18   20     0-10  1    9    8
   1 -9  1   13   13     0  6 10   40   41     0  0 13   33   34     0 -4  2   29   28     0-12  7   27   25
   1 -9  0   28   29     0  6  9   16   16     0  0 12   43   40     0 -4  1   46   46     0-12  6    9    8
   1-11  1   20   20     0  6  8   66   66     0  0 11   58   56     0 -6 13   18   19     0-12  5   19   19
   1-11  0   23   24     0  6  7   59   59     0  0 10   46   43     0 -6 12   17   17     0-12  4   35   34
   1-13  1   15   15     0  6  6   11   11     0  0  9   27   27     0 -6 11   49   50     0-12  3   29   28
   1-13  0    9    9     0  6  5   35   34     0  0  8   77   77     0 -6 10   38   41     0-12  2   16   17
   0 12  7   26   25     0  6  4   79   79     0  0  7   53   52     0 -6  9   16   17     0-12  1   18   17
   0 12  6    9    8     0  6  3   26   27     0  0  6   35   35     0 -6  8   66   66     0-12  0   68   67
   0 12  5   19   18     0  6  2   20   19     0  0  5  104  102     0 -6  7   57   59     0-12  1   17   17
   0 12  4   35   35     0  6  1   52   53     0  0  4   46   47     0 -6  6   12   12     0-10  0   12   12
   0 12  3   29   28     0  4 14    7    7     0  0  3  107  112     0 -6  5   35   35     0-10  1    9    8
   0 12  2   15   15     0  4 12   22   22     0  0  1   57   59     0 -6  4   78   79     0 -8  0   13   13
   0 12  1   16   16     0  4 11   29   30     0 -2 13   14   14     0 -6  3   26   26     0 -8  1   33   32
   0 10 10    9    9     0  4 10    8    8     0 -2 11   29   27     0 -6  2   22   20     0 -6  0  140  145
   0 10  9    7    6     0  4  9   30   30     0 -2 10   19   19     0 -6  1   54   53     0 -6  1   53   53
   0 10  7   12   13     0  4  8   11   11     0 -2  9    3    3     0 -8 12   14   14     0 -4  0   61   61
   0 10  6   19   18     0  4  7   49   47     0 -2  8    3    4     0 -8 11   28   29     0 -4  1   46   46
   0 10  5    6    6     0  4  6   63   65     0 -2  7   34   34     0 -8 10    8    7     0 -2  0   49   47
   0 10  4    6    7     0  4  5   25   23     0 -2  6   24   24     0 -8  9   14   13     0 -2  1   17   16

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0  0  1   51   59     1 -7  4    6    7     1 -1  3   45   45     1  3 13   48   46     1 11  2   19   19
   0  2  0   49   47     1 -7  5   13   13     1 -1  4   13   13     1  3 14   20   19     1 11  3   15   14
   0  2  1   18   17     1 -7  6   18   18     1 -1  6   33   33     1  5  1   48   48     1 11  5    9    9
   0  4  0   61   61     1 -7  7   14   13     1 -1  7   30   28     1  5  2   62   61     1 11  6   27   28
   0  4  1   46   46     1 -7  8    5    5     1 -1  8    7    7     1  5  3   25   25     1 11  8    4    3
   0  6  0  145  145     1 -7  9    8    8     1 -1  9    4    5     1  5  4   16   17     1 13  1   15   15
   0  6  1   53   53     1 -7 10   18   18     1 -1 10   22   22     1  5  5   10   11     1 13  2   15   15
   0  8  0   13   13     1 -7 11   13   14     1 -1 11   16   17     1  5  6   44   43     1 13  3    8    8
   0  8  1   32   32     1 -7 12    6    7     1 -1 12    5    5     1  5  7   21   21     1 13  4    9    9
   0 10  0   11   11     1 -5  1   48   47     1 -1 13    9    8     1  5  8    3    2    -1 13  1    4    4
   0 10  1    9    9     1 -5  2   62   61     1 -1 14   13   13     1  5 10   14   14     1 13  0   10    9
   0 12  0   69   67     1 -5  3   24   25     1  1  1   41   38     1  5 11   18   19    -1 11  1    7    7
   0 12  1   17   16     1 -5  4   16   17     1  1  2   88   87     1  5 13    9    8     1 11  0   24   24
   1-13  1   15   15     1 -5  5   10   11     1  1  3   45   44     1  7  1   19   18    -1  9  1   54   54
   1-13  2   16   15     1 -5  6   44   43     1  1  4   14   14     1  7  2   36   36     1  9  0   27   27
   1-13  3    8    8     1 -5  7   22   21     1  1  6   33   33     1  7  3   25   25    -1  7  1    8    7
   1-13  4    8    8     1 -5 10   14   15     1  1  7   31   28     1  7  4    6    7     1  7  0   24   24
   1-11  1   19   20     1 -5 11   18   19     1  1  8    7    7     1  7  5   13   12    -1  5  1   22   21
   1-11  2   20   20     1 -5 12    4    3     1  1  9    4    4     1  7  6   18   18     1  5  0   26   27
   1-11  3   15   14     1 -5 13    8    8     1  1 10   23   22     1  7  7   14   13    -1  3  1  107  107
   1-11  4    3    2     1 -3  1   26   25     1  1 11   17   17     1  7  8    5    5     1  3  0   57   54
   1-11  5    9    9     1 -3  2   34   33     1  1 12    6    5     1  7  9    9    9    -1  1  1   19   22
   1-11  6   27   27     1 -3  3   78   77     1  1 13    7    8     1  7 10   16   18    -1 -1  1   23   22
   1 -9  1   12   13     1 -3  4   35   37     1  1 14   13   13     1  7 11   15   14     1 -1  0   26   25
   1 -9  2   35   36     1 -3  5   97   95     1  3  1   27   25     1  7 12    7    7    -1 -3  1  108  107
   1 -9  3   35   37     1 -3  6  123  124     1  3  2   29   33     1  9  1   12   13     1 -3  0   60   55
   1 -9  4   23   23     1 -3  7   46   46     1  3  3   78   78     1  9  2   36   37    -1 -5  1   22   21
   1 -9  5   40   40     1 -3  8   22   23     1  3  4   37   36     1  9  3   36   37     1 -5  0   26   27
   1 -9  6   62   62     1 -3  9   62   64     1  3  5   97   95     1  9  4   23   22    -1 -7  1    7    7
   1 -9  7   28   28     1 -3 10   21   21     1  3  6  122  124     1  9  5   40   40     1 -7  0   22   24
   1 -9  8   21   21     1 -3 11   21   21     1  3  7   46   45     1  9  6   62   62    -1 -9  1   54   54
   1 -9  9   38   38     1 -3 12    7    7     1  3  8   22   22     1  9  7   29   27     1 -9  0   28   29
   1 -9 10   23   21     1 -3 13   47   45     1  3  9   62   64     1  9  8   21   20    -1-11  1    7    7
   1 -7  1   18   17     1 -3 14   20   19     1  3 10   21   21     1  9  9   38   38     1-11  0   24   24
   1 -7  2   37   36     1 -1  1   40   38     1  3 11   22   21     1  9 10   22   21     1-13  0   10    9
   1 -7  3   24   25     1 -1  2   88   87     1  3 12    7    7     1 11  1   20   20     2 12  5   19   18

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2 12  4   46   44     2  4  8    6    6     2 -2  8   33   34     2 -8  5   14   14    -2  8  1   25   26
   2 12  3   15   15     2  4  7   15   14     2 -2  7    8    7     2 -8  4   20   21     2 10  0   14   13
   2 12  2   13   13     2  4  6   30   30     2 -2  6   58   61     2 -8  3   12   11    -2 10  1    3    3
   2 12  1   34   33     2  4  5   18   16     2 -2  5   63   63     2 -8  2   23   23     2 12  0   36   35
   2 10  8   12   12     2  4  4   12   13     2 -2  4    9   10     2 -8  1   40   40    -2 12  1   21   21
   2 10  6   28   28     2  4  3   11   11     2 -2  3   30   30     2-10  8   12   12     3-11  1   22   22
   2 10  5   19   19     2  4  2   59   58     2 -2  2    6    7     2-10  6   27   28     3-11  2   12   12
   2 10  3   12   12     2  4  1   45   45     2 -2  1   35   35     2-10  5   20   19     3-11  3    5    6
   2 10  2    9    9     2  2 13    5    7     2 -4 12    7    7     2-10  3   11   12     3-11  4   14   14
   2 10  1   18   18     2  2 11   31   31     2 -4 11   11   11     2-10  2    9   10     3-11  5   19   18
   2  8 10   16   15     2  2 10   28   28     2 -4 10   21   22     2-10  1   19   18     3 -9  1   11   12
   2  8  9    4    4     2  2  9    8    8     2 -4  9    8    8     2-12  5   19   18     3 -9  2   17   17
   2  8  8    8    8     2  2  8   33   34     2 -4  8    6    6     2-12  4   46   44     3 -9  3   56   57
   2  8  7    8    9     2  2  7    8    6     2 -4  7   16   14     2-12  3   15   15     3 -9  4   18   18
   2  8  6   29   30     2  2  6   59   61     2 -4  6   30   29     2-12  2   14   15     3 -9  5   14   14
   2  8  5   15   14     2  2  5   64   63     2 -4  5   18   17     2-12  1   33   32     3 -9  6   37   37
   2  8  4   21   21     2  2  4    9    9     2 -4  4   13   13     2-12  0   36   34     3 -9  7   39   38
   2  8  3   12   11     2  2  3   30   30     2 -4  3   11   11    -2-12  1   22   23     3 -9  8   18   18
   2  8  2   22   23     2  2  2    7    7     2 -4  2   57   58     2-10  0   13   14     3 -7  1   32   34
   2  8  1   39   40     2  2  1   37   35     2 -4  1   45   45    -2-10  1    4    4     3 -7  2   23   22
   2  6 12   57   55     2  0 13    5    4     2 -6 12   53   55     2 -8  0    5    6     3 -7  3   14   14
   2  6 11   23   23     2  0 12   62   60     2 -6 11   23   23    -2 -8  1   27   26     3 -7  4    8    9
   2  6 10    7    8     2  0 11   48   47     2 -6 10    8    9     2 -6  0   99  101     3 -7  5   18   18
   2  6  9   11   11     2  0  9    4    3     2 -6  9   11   11    -2 -6  1   72   75     3 -7  6   20   20
   2  6  8   39   39     2  0  8   73   72     2 -6  8   38   38     2 -4  0   15   14     3 -7  7    9    9
   2  6  7    3    4     2  0  7   15   13     2 -6  6    5    6    -2 -4  1   26   28     3 -7  8    5    4
   2  6  6    4    4     2  0  6   32   32     2 -6  5   15   15     2 -2  0   59   59     3 -7  9    9   10
   2  6  5   15   15     2  0  5   51   52     2 -6  4  100  104    -2 -2  1   45   44     3 -7 10   11   12
   2  6  4  102  104     2  0  4  136  136     2 -6  3   37   38     2  0  0  104  106     3 -5  1   31   33
   2  6  3   36   38     2  0  3   28   28     2 -6  2   22   22    -2  0  1   57   54     3 -5  2   35   36
   2  6  2   22   20     2  0  2  102  102     2 -6  1   82   85     2  2  0   59   59     3 -5  3    3    4
   2  6  1   85   85     2  0  1  104  107     2 -8 10   15   15    -2  2  1   45   44     3 -5  4    9    9
   2  4 12    7    7     2 -2 13    6    6     2 -8  9    3    4     2  4  0   15   14     3 -5  5   22   22
   2  4 11   10   11     2 -2 11   30   31     2 -8  8    7    8    -2  4  1   28   28     3 -5  6   19   19
   2  4 10   21   21     2 -2 10   28   28     2 -8  7    9    9     2  6  0  100  102     3 -5  7    5    5
   2  4  9    7    8     2 -2  9    9    8     2 -8  6   30   30    -2  6  1   72   74     3 -5  8    8    8

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3 -5  9   11   11     3  3  1   15   14     3  9  4   16   17     4 10  2    6    6     4  2  3   22   23
   3 -5 10   23   24     3  3  2   19   20     3  9  5   13   12     4 10  1   17   17     4  2  2   19   19
   3 -5 11    7    7     3  3  3   78   77     3  9  6   38   38     4  8  8   13   12     4  2  1   53   49
   3 -3  1   16   15     3  3  4   31   29     3  9  7   39   39     4  8  7   12   10     4  0 11   18   18
   3 -3  2   18   20     3  3  5   14   14     3  9  8   17   17     4  8  6    8    8     4  0  9   24   22
   3 -3  3   76   77     3  3  6   53   55     3 11  1   21   21     4  8  5   41   40     4  0  8   28   29
   3 -3  4   30   29     3  3  7   72   74     3 11  2   12   12     4  8  4    7    7     4  0  6   39   36
   3 -3  5   14   14     3  3  8    7    6     3 11  3    5    6     4  8  3   12   12     4  0  5   65   64
   3 -3  6   55   55     3  3  9   36   36     3 11  4   14   14     4  8  2    5    5     4  0  4   83   84
   3 -3  7   73   74     3  3 10   57   53     3 11  5   18   18     4  8  1   14   14     4  0  3   16   17
   3 -3  8    7    7     3  3 11   19   18    -3 11  1   24   25     4  6  9   20   20     4  0  2   27   26
   3 -3  9   37   36     3  3 12   21   22     3 11  0   16   16     4  6  8   36   36     4  0  1   72   74
   3 -3 10   52   53     3  5  1   32   33    -3  9  1   70   71     4  6  7   16   16     4 -2 11    7    7
   3 -3 11   19   17     3  5  2   37   36     3  9  0   34   34     4  6  6   29   28     4 -2 10   13   12
   3 -3 12   21   23     3  5  3    5    4    -3  7  1   15   14     4  6  5   65   63     4 -2  9   17   18
   3 -1  1   46   45     3  5  4    9    9     3  7  0   10   10     4  6  4   41   41     4 -2  8    4    4
   3 -1  2   50   47     3  5  5   22   22    -3  5  1   34   36     4  6  3   20   20     4 -2  7    4    3
   3 -1  3   13   12     3  5  6   20   19     3  5  0   16   15     4  6  2   40   40     4 -2  6   18   17
   3 -1  4    9    9     3  5  7    5    5    -3  3  1  140  147     4  6  1   35   37     4 -2  5   30   29
   3 -1  5   25   26     3  5  8    8    8     3  3  0   54   55     4  4 10   23   21     4 -2  4    7    7
   3 -1  6   23   22     3  5  9   10   11    -3  1  1   24   25     4  4  9   17   18     4 -2  3   22   23
   3 -1  8    7    7     3  5 10   23   24     3  1  0   13   12     4  4  8   16   16     4 -2  2   19   19
   3 -1  9   16   16     3  5 11    7    7     3 -1  0   13   13     4  4  7   16   15     4 -2  1   50   49
   3 -1 10   24   23     3  7  1   36   35    -3 -3  1  142  147     4  4  6   16   16     4 -4 10   21   21
   3 -1 12   10    9     3  7  2   21   22     3 -3  0   55   55     4  4  5   40   40     4 -4  9   17   18
   3  1  1   45   46     3  7  3   14   14    -3 -5  1   34   36     4  4  4   29   29     4 -4  8   16   16
   3  1  2   46   47     3  7  4    9    9     3 -5  0   15   15     4  4  3   21   20     4 -4  7   16   15
   3  1  3   13   12     3  7  5   18   18    -3 -7  1   14   14     4  4  2    8    8     4 -4  6   15   16
   3  1  4    9    8     3  7  6   21   20     3 -7  0   10   10     4  4  1   14   14     4 -4  5   40   40
   3  1  5   25   26     3  7  7    8    8    -3 -9  1   70   71     4  2 11    7    6     4 -4  4   28   29
   3  1  6   23   22     3  7  8    5    4     3 -9  0   33   34     4  2 10   13   12     4 -4  3   19   20
   3  1  7    5    3     3  7  9   10   10    -3-11  1   24   25     4  2  9   18   18     4 -4  2    9    8
   3  1  8    7    7     3  7 10   11   12     3-11  0   15   16     4  2  8    4    4     4 -4  1   16   14
   3  1  9   16   16     3  9  1   10   10     4 10  5   13   14     4  2  6   17   17     4 -6  9   21   20
   3  1 10   22   23     3  9  2   17   17     4 10  4   11   11     4  2  5   29   29     4 -6  8   37   35
   3  1 12   10    9     3  9  3   57   57     4 10  3   13   12     4  2  4    7    8     4 -6  7   17   17

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   4 -6  6   29   28     4  8  0   25   25     5  1  2    4    4    -5  3  1   51   51     6  0  2   45   47
   4 -6  5   65   63     4 10  0   15   16     5  1  3   13   12    -5  1  1   13   15     6 -2  7   14   14
   4 -6  4   40   41    -4 10  1   13   13     5  1  4   21   20     5  1  0   21   22     6 -2  6    7    7
   4 -6  3   20   21     5 -9  1   14   15     5  1  5   19   19    -5 -1  1   15   15     6 -2  5   18   19
   4 -6  2   39   40     5 -9  2   11   11     5  1  6    7    7    -5 -3  1   51   51     6 -2  4   32   31
   4 -6  1   35   37     5 -9  3   45   43     5  1  7    8    7     5 -3  0   65   67     6 -2  3    6    6
   4 -8  8   12   12     5 -9  4   22   21     5  1  8    5    5    -5 -5  1    8    8     6 -2  2   18   17
   4 -8  7   11   10     5 -7  1   21   22     5  1  9   20   19     5 -5  0   26   25     6 -2  1    5    6
   4 -8  6    7    8     5 -7  2    8    8     5  3  1   28   29    -5 -7  1   15   15     6 -4  6    7    7
   4 -8  5   40   40     5 -7  4   16   16     5  3  2    7    7     5 -7  0   17   16     6 -4  5   17   16
   4 -8  4    7    7     5 -7  5   13   13     5  3  3   75   75    -5 -9  1   35   33     6 -4  4   15   15
   4 -8  3   12   12     5 -7  7    4    3     5  3  4   31   31     5 -9  0   33   35     6 -4  3    9    9
   4 -8  2    4    5     5 -5  1   21   21     5  3  5   18   19     6  8  2    8    8     6 -4  2   15   16
   4 -8  1   13   14     5 -5  3   15   15     5  3  7   47   47     6  8  1   13   13     6 -4  1   19   20
   4-10  5   14   14     5 -5  4   20   19     5  3  9    5    4     6  6  5   24   23     6 -6  5   24   23
   4-10  4   11   11     5 -5  5   20   19     5  5  1   20   21     6  6  4    6    5     6 -6  4    5    5
   4-10  3   12   12     5 -5  6    8    9     5  5  2    4    3     6  6  3   14   14     6 -6  3   14   15
   4-10  2    5    6     5 -5  7    6    6     5  5  3   16   16     6  6  2   36   37     6 -6  2   37   36
   4-10  1   17   17     5 -3  1   28   29     5  5  4   20   19     6  6  1   25   24     6 -6  1   25   24
   4-10  0   15   15     5 -3  2    8    8     5  5  5   20   19     6  4  6    7    7     6 -8  2    8    8
  -4-10  1   12   13     5 -3  3   75   75     5  5  6    8    9     6  4  5   16   17     6 -8  1   12   13
   4 -8  0   25   25     5 -3  4   31   31     5  5  7    7    6     6  4  4   15   15     6 -8  0   18   19
   4 -6  0    9    9     5 -3  5   19   20     5  7  1   22   22     6  4  3   10    8    -6 -8  1   12   13
  -4 -6  1   26   25     5 -3  6    4    4     5  7  2    8    8     6  4  2   16   16     6 -6  0   10   10
   4 -4  0   22   23     5 -3  7   45   46     5  7  4   16   16     6  4  1   19   20    -6 -6  1   16   17
  -4 -4  1   25   24     5 -3  8    4    5     5  7  5   13   14     6  2  7   15   14     6 -4  0   27   26
   4 -2  0   29   32     5 -3  9    5    6     5  9  1   14   14     6  2  6    8    7    -6 -4  1   14   14
  -4 -2  1   11   13     5 -1  1   32   31     5  9  2   10   10     6  2  5   19   18     6 -2  0   12   12
   4  0  0    4    4     5 -1  2    4    4     5  9  3   45   43     6  2  4   31   31    -6 -2  1   19   19
  -4  0  1   70   70     5 -1  3   13   12     5  9  4   22   21     6  2  3    6    7     6  0  0    6    6
   4  2  0   32   32     5 -1  4   22   21    -5  9  1   35   33     6  2  2   17   17    -6  0  1   22   22
  -4  2  1   11   13     5 -1  5   18   18     5  9  0   35   35     6  0  7    5    5     6  2  0   12   12
   4  4  0   23   23     5 -1  6    7    7    -5  7  1   15   15     6  0  6   50   50    -6  2  1   19   20
  -4  4  1   25   24     5 -1  7    8    7     5  7  0   16   17     6  0  5   31   32     6  6  0    9    9
   4  6  0    9    9     5 -1  8    6    5    -5  5  1    9    9     6  0  4    9    8    -6  6  1   17   17
  -4  6  1   25   24     5 -1  9   19   19     5  5  0   26   25     6  0  3    5    5     6  8  0   20   18

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -6  8  1   13   13     7 -1  1    8    8     7  1  2   12   11     7  5  1    9    8     7  1  0   17   18
   7 -5  1    8    8     7 -1  2   11   11     7  1  3   14   14     7  5  2    8    7    -7 -1  1    8    8
   7 -5  2    7    7     7 -1  3   14   14     7  1  4   13   13     7  5  0   16   17     7 -3  0   32   31
   7 -3  1   29   28     7 -1  4   13   13     7  3  2   12   12     7  3  0   32   31    -7 -5  1    9    9
   7 -3  2   12   12     7  1  1    8    8     7  3  3   27   26    -7  1  1    8    8     7 -5  0   16   17
   7 -3  3   27   26