OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 140(2)      

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   7 -5  1    8    8    -7  1  7    9    8    -6  6  2   70   69    -6  0  3   29   30    -6 -8  5   12   12
   7 -5  0   15   16    -7  1  8   12   12    -6  6  1   17   17    -6  0  2   72   73    -6 -8  4   15   15
  -7 -5  1    9    8    -7  1  9   19   19     6  6  0    7    7    -6  0  1   23   23    -6 -8  3    4    3
  -7 -5  2    9    8     7  3  1   28   28     6  6  1   27   26     6  0  0    8    9    -6 -8  2   17   16
  -7 -5  3   11   11     7  3  0   33   33    -6  4 10    4    4     6  0  1   14   14    -6 -8  1   11   11
  -7 -5  4   20   20    -7  3  1    4    4    -6  4  9   14   15    -6 -2 11   13   12     6 -8  0   19   18
  -7 -5  5   16   16    -7  3  2   12   12    -6  4  8   14   15    -6 -2 10    7    7     6 -8  1   12   13
  -7 -5  7   10    9    -7  3  3   42   41    -6  4  6    8    7    -6 -2  9   30   29     5 -9  1   14   15
   7 -3  1   27   28    -7  3  4   31   31    -6  4  5   15   15    -6 -2  8   21   20     5 -9  0   34   35
   7 -3  0   33   33    -7  3  5    7    7    -6  4  4   23   23    -6 -2  6   11   11    -5 -9  1   36   34
  -7 -3  1    5    4    -7  3  6   13   12    -6  4  3   18   19    -6 -2  4   25   24    -5 -9  2   18   19
  -7 -3  2   12   13    -7  3  7   47   48    -6  4  2   13   13    -6 -2  3   12   12    -5 -9  3   11   11
  -7 -3  3   41   40    -7  3  8   16   16    -6  4  1   12   12    -6 -2  1   17   17    -5 -9  4   34   34
  -7 -3  4   32   30    -7  3  9    5    5     6  4  0   27   26     6 -2  0   12   12    -5 -9  5   19   19
  -7 -3  5    7    7     7  5  1    8    8     6  4  1   18   19     6 -2  1    5    6    -5 -9  6   13   13
  -7 -3  6   13   13     7  5  0   15   16    -6  2 11   13   12    -6 -4  9   14   15    -5 -9  7   34   33
  -7 -3  7   47   48    -7  5  1    9    8    -6  2 10    7    7    -6 -4  8   13   14    -5 -9  8   35   34
  -7 -3  8   16   16    -7  5  2    9    9    -6  2  9   28   29    -6 -4  7    3    2     5 -7  1   21   22
  -7 -3  9    6    6    -7  5  3   11   11    -6  2  8   21   20    -6 -4  6    7    7     5 -7  0   15   15
   7 -1  1    8    9    -7  5  4   21   20    -6  2  7    3    2    -6 -4  5   15   15    -5 -7  1   15   15
   7 -1  0   17   17    -7  5  5   16   16    -6  2  6   11   11    -6 -4  4   23   24    -5 -7  2   14   14
  -7 -1  1    7    7    -7  5  7   10    9    -6  2  4   24   25    -6 -4  3   18   18    -5 -7  3   17   17
  -7 -1  2   11   11    -6  8  6    6    5    -6  2  3   11   11    -6 -4  2   14   13    -5 -7  4   29   28
  -7 -1  3   14   14    -6  8  5   12   12    -6  2  2    3    2    -6 -4  1   13   12    -5 -7  5   11   11
  -7 -1  4   19   20    -6  8  4   15   15    -6  2  1   18   17     6 -4  0   24   26    -5 -7  6   13   13
  -7 -1  5   18   18    -6  8  2   17   17     6  2  0   11   11     6 -4  1   19   19    -5 -7  7    8    8
  -7 -1  7    9    8    -6  8  1   11   11     6  2  1    6    6    -6 -6  9   28   27    -5 -7  8   14   14
  -7 -1  8   13   12     6  8  0   18   18    -6  0 12   32   32    -6 -6  8   11   11    -5 -7  9   21   20
  -7 -1  9   19   19     6  8  1   13   13    -6  0 11    9    9    -6 -6  7   15   15    -5 -7 10    7    6
   7  1  1    8    9    -6  6  9   28   28    -6  0 10   32   31    -6 -6  6   34   33     5 -5  1   20   20
   7  1  0   16   17    -6  6  8   12   11    -6  0  9   46   45    -6 -6  5   34   34     5 -5  0   24   23
  -7  1  1    8    7    -6  6  7   15   14    -6  0  8    4    3    -6 -6  3   12   12    -5 -5  1    8    8
  -7  1  2   11   11    -6  6  6   36   34    -6  0  7   19   19    -6 -6  2   69   69    -5 -5  2   17   17
  -7  1  3   14   14    -6  6  5   35   34    -6  0  6   56   57    -6 -6  1   17   17    -5 -5  3   15   15
  -7  1  4   19   20    -6  6  4    7    7    -6  0  5   26   27     6 -6  1   26   26    -5 -5  4   27   28
  -7  1  5   18   18    -6  6  3   11   12    -6  0  4    3    3    -6 -8  6    5    5    -5 -5  5    7    7

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -5  6    7    6     5  1  0   20   20    -5  5  7    9    9     4 10  0   15   15    -4  4  3   25   25
  -5 -5  7    8    9    -5  1  1   14   15    -5  5  8   24   24     4 10  1   15   16    -4  4  2   19   19
  -5 -5  8   24   24    -5  1  2   19   19    -5  5  9   14   15    -4  8 11    6    5    -4  4  1   22   22
  -5 -5  9   14   15    -5  1  3   18   19    -5  5 10    9    8    -4  8 10   14   14     4  4  0   23   22
  -5 -5 10    9    8    -5  1  4   38   38    -5  5 11    3    3    -4  8  8   32   31     4  4  1   14   13
  -5 -5 11    3    3    -5  1  5    8    8    -5  5 12    7    6    -4  8  7   15   15    -4  2 14   11   11
   5 -3  1   29   30    -5  1  6   10   10     5  7  1   22   22    -4  8  6   11   10    -4  2 13   14   15
   5 -3  0   65   67    -5  1  7    8    8     5  7  0   15   15    -4  8  5    6    7    -4  2 12   17   17
  -5 -3  1   51   51    -5  1  8   21   21    -5  7  1   15   14    -4  8  4    4    4    -4  2 11   13   13
  -5 -3  2   22   23    -5  1  9   26   25    -5  7  2   14   14    -4  8  3   24   23    -4  2 10    8    8
  -5 -3  3   19   20    -5  1 10   10   10    -5  7  3   17   17     4  8  0   23   24    -4  2  9    4    3
  -5 -3  4   38   39    -5  1 12    8    8    -5  7  4   28   28     4  8  1   13   13    -4  2  8   24   24
  -5 -3  5   32   31    -5  1 13   12   12    -5  7  5   11   11    -4  6 12    6    6    -4  2  7   10    9
  -5 -3  6   12   12     5  3  1   31   30    -5  7  6   14   13    -4  6 11    7    6    -4  2  6    4    4
  -5 -3  7   46   47     5  3  0   67   67    -5  7  7    8    8    -4  6 10   47   45    -4  2  5   14   14
  -5 -3  8   60   60    -5  3  1   53   51    -5  7  8   14   14    -4  6  9   13   13    -4  2  4   35   35
  -5 -3  9   24   24    -5  3  2   23   22    -5  7  9   20   20    -4  6  8   18   18    -4  2  3   29   29
  -5 -3 10    8    8    -5  3  3   20   20    -5  7 10    7    6    -4  6  7   26   26    -4  2  2   28   29
  -5 -3 11   44   43    -5  3  4   37   39     5  9  1   14   14    -4  6  6   80   80    -4  2  1   11   13
  -5 -3 12   21   21    -5  3  5   31   31     5  9  0   35   35    -4  6  5   14   14     4  2  0   30   31
  -5 -3 13   11   12    -5  3  6   12   11    -5  9  1   36   34    -4  6  4   24   23     4  2  1   47   47
   5 -1  1   29   30    -5  3  7   46   47    -5  9  2   18   18    -4  6  3   59   60    -4  0 14   50   51
   5 -1  0   19   20    -5  3  8   60   60    -5  9  3   11   11    -4  6  2   56   56    -4  0 13   26   29
  -5 -1  1   15   15    -5  3  9   24   24    -5  9  4   33   34    -4  6  1   21   21    -4  0 12    5    5
  -5 -1  2   18   19    -5  3 10    8    7    -5  9  5   19   19     4  6  0   12   12    -4  0 11    7    7
  -5 -1  3   18   18    -5  3 11   44   43    -5  9  6   12   12     4  6  1   37   38    -4  0 10   39   40
  -5 -1  4   39   39    -5  3 12   21   21    -5  9  7   33   33    -4  4 13   19   19    -4  0  9   10   10
  -5 -1  5    8    8    -5  3 13   11   12    -5  9  8   36   34    -4  4 12   15   15    -4  0  7   14   13
  -5 -1  6   10   10     5  5  1   20   20    -4 10  8   12   12    -4  4 11    7    7    -4  0  6  104  105
  -5 -1  7    8    7     5  5  0   22   23    -4 10  7   12   12    -4  4 10   20   20    -4  0  5   44   45
  -5 -1  8   20   21    -5  5  1    8    8    -4 10  6    8    8    -4  4  9    8    8    -4  0  4   11    9
  -5 -1  9   25   25    -5  5  2   16   17    -4 10  5    6    7    -4  4  8   41   39    -4  0  3   75   76
  -5 -1 10   10   10    -5  5  3   15   15    -4 10  4   16   16    -4  4  7   24   24    -4  0  2  101  105
  -5 -1 12    8    8    -5  5  4   28   28    -4 10  3    9    9    -4  4  6   12   12    -4  0  1   62   64
  -5 -1 13   12   12    -5  5  5    7    7    -4 10  2   10   10    -4  4  5   17   18     4  0  0    7    7
   5  1  1   31   30    -5  5  6    6    6    -4 10  1   11   12    -4  4  4   13   12     4  0  1   71   73

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4 -2 14   12   11    -4 -6  7   27   26    -3-11  6   12   13    -3 -5  8   34   35     3  1  1   43   43
  -4 -2 13   14   15    -4 -6  6   78   80    -3-11  7   15   15    -3 -5 11    7    7     3  1  0    9   10
  -4 -2 12   17   17    -4 -6  5   15   15    -3-11  8   13   15    -3 -5 12   13   13    -3  1  1   22   24
  -4 -2 11   13   13    -4 -6  4   24   24     3 -9  1   10   11    -3 -5 13    9    9    -3  1  2   18   19
  -4 -2 10    8    8    -4 -6  3   59   59     3 -9  0   34   34     3 -3  1   18   17    -3  1  3   67   68
  -4 -2  9    3    3    -4 -6  2   54   55    -3 -9  1   68   69     3 -3  0   55   54    -3  1  4   33   33
  -4 -2  8   24   24    -4 -6  1   23   22    -3 -9  2   20   20    -3 -3  1  143  143    -3  1  5    8    8
  -4 -2  7   10   10     4 -6  0   12   12    -3 -9  3   16   17    -3 -3  2   46   48    -3  1  6   12   13
  -4 -2  6    4    4     4 -6  1   36   37    -3 -9  4   22   21    -3 -3  3   23   21    -3  1  7   21   21
  -4 -2  5   14   14    -4 -8 11    6    5    -3 -9  5   44   43    -3 -3  4   35   35    -3  1  8   39   37
  -4 -2  4   35   35    -4 -8 10   13   14    -3 -9  6   10   10    -3 -3  5   74   73    -3  1  9    5    4
  -4 -2  3   28   29    -4 -8  8   32   31    -3 -9  7    5    5    -3 -3  6   32   31    -3  1 10    5    5
  -4 -2  2   28   29    -4 -8  7   16   16    -3 -9  8   33   34    -3 -3  7    7    7    -3  1 11   10   11
  -4 -2  1   11   12    -4 -8  6   11   10    -3 -9  9   40   42    -3 -3  8   56   57    -3  1 12   13   14
   4 -2  0   29   31    -4 -8  5    7    6    -3 -9 10   12   13    -3 -3  9   62   64    -3  1 13    9   10
   4 -2  1   47   47    -4 -8  4    4    4     3 -7  1   32   32    -3 -3 10   12   12    -3  1 14   10   10
  -4 -4 13   19   19    -4 -8  3   24   23     3 -7  0    9    9    -3 -3 11   39   40     3  3  1   18   16
  -4 -4 12   15   15     4 -8  0   24   24    -3 -7  1   14   14    -3 -3 12   53   53     3  3  0   55   54
  -4 -4 11    7    7     4 -8  1   13   13    -3 -7  2   18   17    -3 -3 13   18   18    -3  3  1  143  143
  -4 -4 10   20   20    -4-10  8   12   12    -3 -7  3   32   32    -3 -3 14   18   17    -3  3  2   47   48
  -4 -4  9    8    8    -4-10  7   12   12    -3 -7  4   18   18     3 -1  1   43   42    -3  3  3   23   20
  -4 -4  8   41   39    -4-10  6    9    8    -3 -7  6    7    7     3 -1  0   10   11    -3  3  4   35   35
  -4 -4  7   24   24    -4-10  5    7    7    -3 -7  7   18   18    -3 -1  1   22   24    -3  3  5   73   73
  -4 -4  6   12   12    -4-10  4   16   16    -3 -7  8   20   20    -3 -1  2   19   18    -3  3  6   31   30
  -4 -4  5   17   18    -4-10  3    9    9    -3 -7 10    8    8    -3 -1  3   68   69    -3  3  7    6    5
  -4 -4  4   12   12    -4-10  2   10   10    -3 -7 11    9    9    -3 -1  4   32   33    -3  3  8   57   57
  -4 -4  3   25   25    -4-10  1   11   11    -3 -7 12   14   14    -3 -1  5    9    9    -3  3  9   64   64
  -4 -4  2   18   18     4-10  0   14   14     3 -5  1   30   31    -3 -1  6   11   13    -3  3 10   11   10
  -4 -4  1   22   22     4-10  1   16   16     3 -5  0   12   12    -3 -1  7   21   20    -3  3 11   40   40
   4 -4  0   22   22     3-11  1   19   20    -3 -5  1   32   34    -3 -1  8   38   38    -3  3 12   51   54
   4 -4  1   14   13     3-11  0   13   14    -3 -5  2   12   13    -3 -1  9    4    4    -3  3 13   18   18
  -4 -6 12    6    6    -3-11  1   21   22    -3 -5  3   54   54    -3 -1 10    5    5    -3  3 14   16   16
  -4 -6 11    7    7    -3-11  2    6    6    -3 -5  4   28   28    -3 -1 11   10   11     3  5  1   31   31
  -4 -6 10   45   45    -3-11  3   16   17    -3 -5  5   10   10    -3 -1 12   14   13     3  5  0   12   13
  -4 -6  9   13   13    -3-11  4   11   11    -3 -5  6   20   22    -3 -1 13    9   10    -3  5  1   33   34
  -4 -6  8   19   19    -3-11  5    5    6    -3 -5  7   15   15    -3 -1 14   10   10    -3  5  2   12   13

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -3  5  3   54   54    -3 11  3   17   17    -2  8  1   25   24    -2  2 12   31   31    -2 -2  8   31   30
  -3  5  4   27   28    -3 11  4   11   11     2  8  0    6    6    -2  2 11   14   14    -2 -2  7   66   67
  -3  5  5   10   10    -3 11  5    5    6     2  8  1   38   37    -2  2 10   17   18    -2 -2  6   31   28
  -3  5  6   20   21    -3 11  6   12   13    -2  6 13    9   10    -2  2  9   27   28    -2 -2  5   11   12
  -3  5  7   14   15    -3 11  7   15   14    -2  6 12    4    4    -2  2  8   31   30    -2 -2  4   32   31
  -3  5  8   36   35    -3 11  8   14   15    -2  6 11   21   22    -2  2  7   67   67    -2 -2  3   19   17
  -3  5 11    7    7    -2 12  7   35   35    -2  6 10   36   36    -2  2  6   30   28    -2 -2  2   46   48
  -3  5 12   12   13    -2 12  6   32   30    -2  6  9   13   12    -2  2  5   11   12    -2 -2  1   41   41
  -3  5 13    9    9    -2 12  5   17   16    -2  6  8   32   32    -2  2  4   31   31     2 -2  0   56   56
   3  7  1   32   32    -2 12  4   21   21    -2  6  7   61   60    -2  2  3   19   17     2 -2  1   34   34
   3  7  0    9    9    -2 12  3   33   33    -2  6  6   86   85    -2  2  2   45   48    -2 -4 14   12   13
  -3  7  1   13   13    -2 12  2   10    9    -2  6  5   19   18    -2  2  1   42   41    -2 -4 13    7    7
  -3  7  2   17   17    -2 12  1   19   18    -2  6  4   19   18     2  2  0   56   56    -2 -4 12   18   18
  -3  7  3   32   32     2 12  0   37   34    -2  6  3   72   73     2  2  1   32   34    -2 -4 11   19   19
  -3  7  4   18   18     2 12  1   33   33    -2  6  2   17   16    -2  0 15   18   18    -2 -4 10    6    7
  -3  7  6    7    7    -2 10 10    7    7    -2  6  1   63   66    -2  0 14   42   41    -2 -4  9   10   10
  -3  7  7   19   18    -2 10  9   13   13     2  6  0   97   99    -2  0 12   16   16    -2 -4  8   21   21
  -3  7  8   20   20    -2 10  8   13   13     2  6  1   83   82    -2  0 11   17   17    -2 -4  7   21   21
  -3  7 10    8    8    -2 10  7   24   24    -2  4 14   12   13    -2  0 10   67   70    -2 -4  6    5    5
  -3  7 11    9    9    -2 10  6   12   11    -2  4 13    8    7    -2  0  9    7    7    -2 -4  5    6    6
  -3  7 12   13   14    -2 10  5    9    9    -2  4 12   17   18    -2  0  8   39   37    -2 -4  4   28   27
   3  9  1   10   10    -2 10  4    5    5    -2  4 11   18   19    -2  0  7  120  122    -2 -4  3   55   52
   3  9  0   34   34    -2 10  3    9    9    -2  4 10    6    7    -2  0  6  101  101    -2 -4  2   19   19
  -3  9  1   69   69    -2 10  2   17   17    -2  4  9   10   11    -2  0  5   35   37    -2 -4  1   26   27
  -3  9  2   20   20     2 10  0   13   13    -2  4  8   22   21    -2  0  4   73   72     2 -4  0   15   14
  -3  9  3   15   15     2 10  1   17   17    -2  4  7   22   22    -2  0  3   39   36     2 -4  1   44   44
  -3  9  4   21   21    -2  8 12   20   20    -2  4  6    6    5    -2  0  2   18   19    -2 -6 13   10   10
  -3  9  5   44   43    -2  8 11   11   11    -2  4  5    6    5    -2  0  1   48   48    -2 -6 12    5    5
  -3  9  6   10    9    -2  8  9    7    7    -2  4  4   27   28     2  0  0  106  105    -2 -6 11   22   21
  -3  9  8   34   35    -2  8  8    6    7    -2  4  3   54   52     2  0  1  104  103    -2 -6 10   36   36
  -3  9  9   43   43    -2  8  7   31   30    -2  4  2   20   19    -2 -2 14   11   11    -2 -6  9   13   13
  -3  9 10   13   12    -2  8  6    8    8    -2  4  1   27   27    -2 -2 13   14   14    -2 -6  8   32   32
   3 11  1   20   20    -2  8  5    4    4     2  4  0   14   14    -2 -2 12   34   31    -2 -6  7   60   60
   3 11  0   14   14    -2  8  4   16   15     2  4  1   43   44    -2 -2 11   14   14    -2 -6  6   83   85
  -3 11  1   23   22    -2  8  3   28   28    -2  2 14   11   11    -2 -2 10   18   18    -2 -6  5   19   19
  -3 11  2    6    7    -2  8  2   23   23    -2  2 13   13   14    -2 -2  9   27   28    -2 -6  4   19   18

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2 -6  3   73   72     2-12  0   34   34    -1 -7  3   43   45    -1 -3  9   73   73    -1  1 12   14   14
  -2 -6  2   17   16     2-12  1   32   32    -1 -7  4   11    9    -1 -3 10    4    3    -1  1 13    9    8
  -2 -6  1   65   67     1-13  1   14   14    -1 -7  5   16   16    -1 -3 11    4    4    -1  1 14    6    5
   2 -6  0   95   99     1-13  0    8    9    -1 -7  6    9    9    -1 -3 12   52   51    -1  1 15   16   16
   2 -6  1   82   82    -1-13  1    4    3    -1 -7  7   28   28    -1 -3 13   59   58     1  3  1   21   21
  -2 -8 12   22   20    -1-13  2    8    8    -1 -7  8   17   15    -1 -3 14    5    6     1  3  0   50   48
  -2 -8 11   12   12    -1-13  3   13   13    -1 -7  9    4    4     1 -1  1   37   37    -1  3  1  106  105
  -2 -8  9    7    7    -1-13  4    7    7    -1 -7 10    6    6     1 -1  0   26   24    -1  3  2   98   96
  -2 -8  8    7    7    -1-13  5    5    5    -1 -7 11   10   11    -1 -1  1   21   19    -1  3  3  101   98
  -2 -8  7   31   30     1-11  1   17   18    -1 -7 12    6    7    -1 -1  2   66   64    -1  3  4   45   39
  -2 -8  6    8    8     1-11  0   23   23     1 -5  1   45   46    -1 -1  3   77   76    -1  3  5  129  131
  -2 -8  5    4    4    -1-11  1    6    6     1 -5  0   25   26    -1 -1  4   19   20    -1  3  6   55   53
  -2 -8  4   15   15    -1-11  2   34   33    -1 -5  1   20   19    -1 -1  5   11   10    -1  3  7   23   23
  -2 -8  3   29   28    -1-11  3   17   17    -1 -5  2   45   47    -1 -1  6    5    5    -1  3  8    8    8
  -2 -8  2   23   22    -1-11  4    9    9    -1 -5  3   40   40    -1 -1  7   37   39    -1  3  9   63   73
  -2 -8  1   24   24    -1-11  5   21   22    -1 -5  4   23   23    -1 -1  8   18   17    -1  3 10    4    3
   2 -8  0    5    6    -1-11  7   24   25    -1 -5  5   13   14    -1 -1  9   10    9    -1  3 11    4    2
   2 -8  1   37   36    -1-11  8    5    6    -1 -5  6   11   11    -1 -1 10   11   10    -1  3 12   52   51
  -2-10 10    7    7    -1-11  9    3    4    -1 -5  7   34   35    -1 -1 11   19   18    -1  3 13   57   58
  -2-10  9   13   12     1 -9  1   14   15    -1 -5  8    8    7    -1 -1 12   14   14    -1  3 14    5    4
  -2-10  8   13   14     1 -9  0   25   25    -1 -5  9   10   11    -1 -1 13    8    8     1  5  1   46   46
  -2-10  7   24   24    -1 -9  1   53   53    -1 -5 10    8    8    -1 -1 14    5    5     1  5  0   24   26
  -2-10  6   11   11    -1 -9  2   59   59    -1 -5 11   17   17    -1 -1 15   15   16    -1  5  1   20   19
  -2-10  5    9    9    -1 -9  3   26   26    -1 -5 12   17   17     1  1  1   37   37    -1  5  2   47   47
  -2-10  4    4    4    -1 -9  4   20   20    -1 -5 13   13   13     1  1  0   26   24    -1  5  3   42   40
  -2-10  3    9   10    -1 -9  5   70   74    -1 -5 14    4    4    -1  1  1   20   19    -1  5  4   24   23
  -2-10  2   16   16    -1 -9  6   25   26     1 -3  1   21   21    -1  1  2   64   64    -1  5  5   14   14
   2-10  0   13   13    -1 -9  7   18   19     1 -3  0   49   49    -1  1  3   78   76    -1  5  6   12   11
   2-10  1   17   17    -1 -9  8    9    9    -1 -3  1  107  105    -1  1  4   19   20    -1  5  7   35   35
  -2-12  7   34   34    -1 -9  9   45   44    -1 -3  2   95   96    -1  1  5   10   10    -1  5  8    8    7
  -2-12  6   29   30    -1 -9 10    8    8    -1 -3  3   99   98    -1  1  6    5    5    -1  5  9   11   11
  -2-12  5   16   18    -1 -9 11    8    7    -1 -3  4   38   39    -1  1  7   38   39    -1  5 10    8    8
  -2-12  4   20   21     1 -7  1   15   15    -1 -3  5  130  131    -1  1  8   19   17    -1  5 11   17   17
  -2-12  3   31   33     1 -7  0   23   23    -1 -3  6   54   53    -1  1  9   10   10    -1  5 12   16   17
  -2-12  2   10   10    -1 -7  1    6    5    -1 -3  7   22   23    -1  1 10   10   10    -1  5 13   13   13
  -2-12  1   18   19    -1 -7  2   38   38    -1 -3  8    8    9    -1  1 11   19   18     1  7  1   16   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1  7  0   22   23    -1 11  9    4    3     0  8  4   15   14     0  4  1   44   45     0 -2  6   23   24
  -1  7  1    6    6     1 13  1   14   14     0  8  3    3    3     0  2 13   15   14     0 -2  5   10   10
  -1  7  2   38   38     1 13  0    9    9     0  8  2   22   22     0  2 12    5    6     0 -2  4   12   13
  -1  7  3   44   44    -1 13  1    4    4     0  8  1   29   29     0  2 11   26   25     0 -2  3   59   59
  -1  7  4    9   10    -1 13  2    8    8     0  8  0   11   11     0  2 10   16   17     0 -2  2   80   75
  -1  7  5   16   16    -1 13  3   14   13     0  8  1   29   29     0  2  7   35   32     0 -2  1   15   16
  -1  7  6    9    9    -1 13  4    7    7     0  6 13   15   15     0  2  6   22   24     0 -2  0   43   43
  -1  7  7   28   28    -1 13  5    5    5     0  6 12   17   17     0  2  5   10   10     0 -2  1   15   16
  -1  7  8   15   15     0 12  7   27   25     0  6 11   49   50     0  2  4   12   13     0 -4 14    6    7
  -1  7  9    4    4     0 12  6   10    9     0  6 10   41   41     0  2  3   60   59     0 -4 12   22   21
  -1  7 10    5    6     0 12  5   16   15     0  6  9   14   14     0  2  2   76   74     0 -4 11   28   28
  -1  7 11   10   11     0 12  4   35   34     0  6  8   62   64     0  2  1   15   17     0 -4 10    8    8
  -1  7 12    6    7     0 12  3   29   29     0  6  7   57   59     0  2  0   43   43     0 -4  9   30   29
   1  9  1   15   15     0 12  2   13   13     0  6  6    7    7     0  2  1   16   17     0 -4  8   10   10
   1  9  0   24   23     0 12  1   17   16     0  6  5   31   31     0  0 15   29   28     0 -4  7   43   44
  -1  9  1   53   53     0 12  0   66   65     0  6  4   79   77     0  0 14   12   11     0 -4  6   57   60
  -1  9  2   59   59     0 12  1   17   16     0  6  3   31   29     0  0 13   30   29     0 -4  5   23   20
  -1  9  3   25   25     0 10 10    8    8     0  6  2   23   20     0  0 12   39   39     0 -4  4   26   26
  -1  9  4   20   19     0 10  9    7    7     0  6  1   54   52     0  0 11   57   56     0 -4  3   18   18
  -1  9  5   74   74     0 10  7   11   12     0  6  0  140  141     0  0 10   47   45     0 -4  2   29   27
  -1  9  6   26   27     0 10  6   17   17     0  6  1   55   52     0  0  9   29   28     0 -4  1   44   45
  -1  9  7   19   17     0 10  5    5    5     0  4 14    6    7     0  0  8   73   74     0 -4  0   57   57
  -1  9  8    9    9     0 10  4    5    5     0  4 13    4    3     0  0  7   55   53     0 -4  1   43   45
  -1  9  9   43   45     0 10  3   11   11     0  4 12   21   21     0  0  6   40   36     0 -6 13   15   16
  -1  9 10    7    7     0 10  2   23   24     0  4 11   28   28     0  0  5   93   94     0 -6 12   17   17
  -1  9 11    7    6     0 10  1    9    9     0  4 10    8    8     0  0  4   48   48     0 -6 11   50   50
   1 11  1   18   18     0 10  0   10   10     0  4  9   31   29     0  0  3  107  108     0 -6 10   41   41
   1 11  0   22   23     0 10  1    9    9     0  4  8   10   10     0  0  2    5    6     0 -6  9   15   15
  -1 11  1    6    6     0  8 12   14   14     0  4  7   43   43     0  0  1   59   62     0 -6  8   61   63
  -1 11  2   33   33     0  8 11   27   27     0  4  6   58   60     0  0  1   59   62     0 -6  7   56   58
  -1 11  3   17   17     0  8 10    6    6     0  4  5   22   20     0 -2 13   15   14     0 -6  6    7    8
  -1 11  4    9    9     0  8  9   13   13     0  4  4   27   26     0 -2 12    7    6     0 -6  5   31   32
  -1 11  5   21   22     0  8  8   14   14     0  4  3   19   18     0 -2 11   26   25     0 -6  4   77   76
  -1 11  6    3    2     0  8  7   32   33     0  4  2   29   27     0 -2 10   17   17     0 -6  3   30   29
  -1 11  7   25   25     0  8  6   41   42     0  4  1   44   45     0 -2  9    3    2     0 -6  2   24   21
  -1 11  8    5    5     0  8  5   11   11     0  4  0   59   57     0 -2  7   33   32     0 -6  1   56   52

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0 -6  0  140  140    -1-13  1    4    3     1 -7  9    6    7     1 -1  1   38   37     1  3  5   93   94
   0 -6  1   53   52     1-13  0    9    9     1 -7 10   15   16     1 -1  2   83   81     1  3  6  116  121
   0 -8 12   14   14     1-13  1   13   14     1 -7 11   13   13     1 -1  3   45   43     1  3  7   45   45
   0 -8 11   28   27     1-13  2   14   14     1 -7 12    7    6     1 -1  4   15   13     1  3  8   17   17
   0 -8 10    6    6     1-13  3    7    7    -1 -5  1   20   19     1 -1  5    3    2     1  3  9   66   65
   0 -8  9   13   13     1-13  4   10    9     1 -5  0   26   26     1 -1  6   30   31     1  3 10   22   22
   0 -8  8   14   14    -1-11  1    6    6     1 -5  1   45   46     1 -1  7   29   27     1  3 11   19   18
   0 -8  7   32   32     1-11  0   23   23     1 -5  2   58   57     1 -1  8    5    5     1  3 12    4    4
   0 -8  6   41   42     1-11  1   18   18     1 -5  3   26   24     1 -1  9    4    5     1  3 13   47   44
   0 -8  5   11   11     1-11  2   18   18     1 -5  4   17   17     1 -1 10   21   20     1  3 14   20   19
   0 -8  4   14   14     1-11  3   14   14     1 -5  5   10   10     1 -1 11   16   16    -1  5  1   20   19
   0 -8  3    4    4     1-11  5    8    8     1 -5  6   41   40     1 -1 12    6    5     1  5  0   25   26
   0 -8  2   23   22     1-11  6   24   24     1 -5  7   21   21     1 -1 13    9    8     1  5  1   46   46
   0 -8  1   30   29     1-11  8    4    3     1 -5  9    3    2     1 -1 14   11   11     1  5  2   57   56
   0 -8  0   11   11    -1 -9  1   53   53     1 -5 10   13   13    -1  1  1   20   19     1  5  3   23   24
   0 -8  1   28   29     1 -9  0   24   25     1 -5 11   18   18     1  1  0   26   24     1  5  4   16   17
   0-10 10    8    8     1 -9  1   14   15     1 -5 12    3    2     1  1  1   38   37     1  5  5   10   10
   0-10  9    7    7     1 -9  2   36   36     1 -5 13    8    8     1  1  2   85   81     1  5  6   40   40
   0-10  7   11   12     1 -9  3   35   36    -1 -3  1  105  105     1  1  3   45   43     1  5  7   21   21
   0-10  6   16   17     1 -9  4   20   20     1 -3  0   49   49     1  1  4   15   13     1  5 10   13   12
   0-10  5    5    5     1 -9  5   40   40     1 -3  1   21   21     1  1  5    3    2     1  5 11   19   18
   0-10  4    5    5     1 -9  6   61   60     1 -3  2   37   33     1  1  6   31   31     1  5 13    8    8
   0-10  3   12   11     1 -9  7   26   27     1 -3  3   79   76     1  1  7   28   27    -1  7  1    6    6
   0-10  2   24   24     1 -9  8   16   17     1 -3  4   30   32     1  1  8    5    5     1  7  0   23   23
   0-10  1    9    9     1 -9  9   38   38     1 -3  5   96   95     1  1  9    4    4     1  7  1   16   15
   0-10  0   10   11     1 -9 10   22   21     1 -3  6  117  121     1  1 10   20   20     1  7  2   34   34
   0-10  1    9    9    -1 -7  1    5    5     1 -3  7   45   45     1  1 11   17   16     1  7  3   24   24
   0-12  7   24   25     1 -7  0   22   23     1 -3  8   17   18     1  1 12    6    5     1  7  4    7    7
   0-12  6    9    9     1 -7  1   15   15     1 -3  9   62   64     1  1 13    8    8     1  7  5   13   12
   0-12  5   16   16     1 -7  2   34   34     1 -3 10   21   22     1  1 14   11   10     1  7  6   16   16
   0-12  4   34   34     1 -7  3   24   24     1 -3 11   19   19    -1  3  1  109  105     1  7  7   13   12
   0-12  3   28   28     1 -7  4    7    7     1 -3 12    4    3     1  3  0   49   48     1  7  8    5    6
   0-12  2   14   15     1 -7  5   12   13     1 -3 13   47   44     1  3  1   22   21     1  7  9    8    7
   0-12  1   17   17     1 -7  6   17   16     1 -3 14   19   19     1  3  2   38   34     1  7 10   16   16
   0-12  0   64   64     1 -7  7   12   12    -1 -1  1   20   19     1  3  3   79   76     1  7 11   14   13
   0-12  1   17   17     1 -7  8    5    5     1 -1  0   25   24     1  3  4   30   31     1  7 12    7    6

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -1  9  1   55   53     2 10  5   16   17     2  4  8    6    5     2  0  1  104  103     2 -6  8   39   38
   1  9  0   24   23     2 10  4    4    3     2  4  7   14   13     2  0  0  106  105     2 -6  7    6    6
   1  9  1   15   15     2 10  3   12   12     2  4  6   28   28    -2  0  1   48   48     2 -6  6    4    5
   1  9  2   37   37     2 10  2   10    9     2  4  5   15   14     2 -2 13    7    7     2 -6  5   16   16
   1  9  3   37   36     2 10  1   17   17     2  4  4   13   13     2 -2 11   28   28     2 -6  4   99  101
   1  9  4   19   18     2 10  0   13   13     2  4  3   11   11     2 -2 10   25   26     2 -6  3   40   39
   1  9  5   40   40     2  8 10   15   14     2  4  2   57   55     2 -2  9    9    9     2 -6  2   22   22
   1  9  6   59   60     2  8  8    7    8     2  4  1   43   44     2 -2  8   30   31     2 -6  1   82   82
   1  9  7   27   27     2  8  7    8    8     2  4  0   15   14     2 -2  7    8    7     2 -6  0   95   99
   1  9  8   17   16     2  8  6   28   28    -2  4  1   27   27     2 -2  6   57   58    -2 -6  1   64   67
   1  9  9   37   38     2  8  5   13   12     2  2 13    7    7     2 -2  5   59   58     2 -8 10   14   14
   1  9 10   23   22     2  8  4   19   19     2  2 11   29   28     2 -2  4    7    8     2 -8  9    3    2
  -1 11  1    6    6     2  8  3   10   10     2  2 10   26   26     2 -2  3   29   27     2 -8  8    7    8
   1 11  0   23   23     2  8  2   22   21     2  2  9    8    9     2 -2  2    5    5     2 -8  7    9    9
   1 11  1   18   18     2  8  1   38   37     2  2  8   32   31     2 -2  1   33   34     2 -8  6   28   28
   1 11  2   18   18     2  8  0    6    6     2  2  7    8    7     2 -2  0   57   56     2 -8  5   12   12
   1 11  3   15   14    -2  8  1   24   24     2  2  6   56   58    -2 -2  1   41   41     2 -8  4   19   19
   1 11  5    8    8     2  6 12   55   53     2  2  5   59   58     2 -4 13    4    4     2 -8  3   10    9
   1 11  6   22   24     2  6 11   26   25     2  2  4    7    8     2 -4 12    7    6     2 -8  2   22   22
   1 11  8    4    3     2  6 10    8    8     2  2  3   29   27     2 -4 11   10   10     2 -8  1   38   36
  -1 13  1    4    4     2  6  9   12   12     2  2  2    4    5     2 -4 10   20   20     2 -8  0    6    6
   1 13  0    9    9     2  6  8   38   39     2  2  1   34   34     2 -4  9    7    6    -2 -8  1   24   24
   1 13  1   14   14     2  6  7    6    6     2  2  0   56   56     2 -4  8    5    5     2-10  8   10   10
   1 13  2   14   14     2  6  6    3    3    -2  2  1   41   41     2 -4  7   15   13     2-10  6   27   26
   1 13  3    8    7     2  6  5   15   16     2  0 13    5    5     2 -4  6   29   28     2-10  5   18   17
   1 13  4    9    9     2  6  4  100  101     2  0 12   59   58     2 -4  5   15   14     2-10  4    4    3
   2 12  5   18   18     2  6  3   40   40     2  0 11   49   49     2 -4  4   13   13     2-10  3   12   12
   2 12  4   43   43     2  6  2   23   20     2  0 10    5    4     2 -4  3   11   11     2-10  2    9   10
   2 12  3   14   14     2  6  1   83   82     2  0  9    3    2     2 -4  2   56   55     2-10  1   17   17
   2 12  2   13   14     2  6  0   97   99     2  0  8   69   70     2 -4  1   43   44     2-10  0   13   13
   2 12  1   32   33    -2  6  1   64   66     2  0  7    9    8     2 -4  0   14   14     2-12  5   19   18
   2 12  0   35   34     2  4 13    4    4     2  0  6   26   27    -2 -4  1   26   27     2-12  4   44   43
  -2 12  1   19   18     2  4 12    7    6     2  0  5   53   52     2 -6 12   53   53     2-12  3   15   15
   2 10  8   11   10     2  4 11   10   10     2  0  4  129  133     2 -6 11   25   25     2-12  2   14   15
   2 10  7    3    2     2  4 10   20   20     2  0  3   32   33     2 -6 10    9    9     2-12  1   33   32
   2 10  6   26   26     2  4  9    6    6     2  0  2  101  100     2 -6  9   11   11     2-12  0   34   34

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2-12  1   19   19     3 -5  4    9   10     3  1  0    9   10     3  5  9   10   11     4 10  2    6    6
  -3-11  1   22   22     3 -5  5   20   21     3  1  1   42   43     3  5 10   21   22     4 10  1   16   16
   3-11  0   14   14     3 -5  6   18   18     3  1  2   46   45     3  5 11    6    5     4 10  0   15   15
   3-11  1   20   20     3 -5  7    4    4     3  1  3   11   10    -3  7  1   13   13    -4 10  1   12   12
   3-11  2   11   11     3 -5  8    7    7     3  1  4    7    7     3  7  0    9    9     4  8  8   12   12
   3-11  3    5    5     3 -5  9   10   11     3  1  5   24   25     3  7  1   32   32     4  8  7   11   10
   3-11  4   14   14     3 -5 10   22   22     3  1  6   21   21     3  7  2   20   20     4  8  6    8    8
   3-11  5   18   17     3 -5 11    5    6     3  1  7    4    4     3  7  3   12   12     4  8  5   37   36
   3-11  6   16   16    -3 -3  1  135  143     3  1  8    7    8     3  7  4    9    8     4  8  4    6    6
  -3 -9  1   68   69     3 -3  0   55   54     3  1  9   15   15     3  7  5   18   17     4  8  3   12   12
   3 -9  0   34   34     3 -3  1   18   17     3  1 10   21   21     3  7  6   19   20     4  8  2    5    4
   3 -9  1   11   11     3 -3  2   24   23     3  1 12    9    9     3  7  7    8    9     4  8  1   13   13
   3 -9  2   18   19     3 -3  3   75   75    -3  3  1  135  143     3  7  8    6    6     4  8  0   24   24
   3 -9  3   56   56     3 -3  4   26   26     3  3  0   55   54     3  7  9    9    9     4  6  9   20   21
   3 -9  4   15   15     3 -3  5   11    9     3  3  1   18   16     3  7 10   11   11     4  6  8   36   37
   3 -9  5   11   12     3 -3  6   56   55     3  3  2   23   23    -3  9  1   69   69     4  6  7   13   13
   3 -9  6   39   38     3 -3  7   71   71     3  3  3   75   75     3  9  0   34   34     4  6  6   27   28
   3 -9  7   37   37     3 -3  8    4    5     3  3  4   27   26     3  9  1   10   10     4  6  5   63   62
   3 -9  8   16   17     3 -3  9   37   38     3  3  5    9    9     3  9  2   18   19     4  6  4   43   42
  -3 -7  1   14   14     3 -3 10   51   53     3  3  6   56   56     3  9  3   56   56     4  6  3   17   16
   3 -7  0    9    9     3 -3 11   17   17     3  3  7   71   71     3  9  4   14   14     4  6  2   40   39
   3 -7  1   33   32     3 -3 12   17   19     3  3  8    4    4     3  9  5   11   10     4  6  1   36   38
   3 -7  2   20   20    -3 -1  1   23   24     3  3  9   37   38     3  9  6   39   39     4  6  0   11   12
   3 -7  3   12   12     3 -1  0   10   11     3  3 10   51   53     3  9  7   36   37    -4  6  1   21   21
   3 -7  4    8    9     3 -1  1   42   42     3  3 11   18   18     3  9  8   15   16     4  4 10   21   20
   3 -7  5   17   17     3 -1  2   45   45     3  3 12   18   19    -3 11  1   21   22     4  4  9   15   16
   3 -7  6   20   19     3 -1  3   10   10    -3  5  1   32   34     3 11  0   14   14     4  4  8   16   16
   3 -7  7    9    9     3 -1  4    7    7     3  5  0   13   13     3 11  1   21   20     4  4  7   15   15
   3 -7  8    5    6     3 -1  5   24   25     3  5  1   31   31     3 11  2   11   11     4  4  6   17   16
   3 -7  9    9    9     3 -1  6   22   21     3  5  2   34   34     3 11  3    6    5     4  4  5   38   37
   3 -7 10   11   11     3 -1  7    4    4     3  5  3    5    5     3 11  4   14   13     4  4  4   27   27
  -3 -5  1   31   34     3 -1  8    8    8     3  5  4    9    9     3 11  5   17   17     4  4  3   20   20
   3 -5  0   12   12     3 -1  9   15   15     3  5  5   21   21     3 11  6   15   16     4  4  2    7    7
   3 -5  1   30   31     3 -1 10   20   21     3  5  6   18   17     4 10  5   13   13     4  4  1   14   13
   3 -5  2   33   34     3 -1 12    9    9     3  5  7    4    4     4 10  4   10   10     4  4  0   21   22
   3 -5  3    5    4    -3  1  1   22   24     3  5  8    6    7     4 10  3   13   12    -4  4  1   22   22

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   4  2 11    7    6     4 -2  0   30   31     4-10  3   13   12    -5 -1  1   14   15     5  5  3   15   14
   4  2 10   11   11    -4 -2  1   11   12     4-10  2    6    6     5 -1  0   19   20     5  5  4   18   17
   4  2  9   16   16     4 -4 10   20   20     4-10  1   17   16     5 -1  1   29   30     5  5  5   20   19
   4  2  8    4    4     4 -4  9   15   16     4-10  0   14   14     5 -1  2    4    4     5  5  6    8    8
   4  2  7    4    3     4 -4  8   15   16    -4-10  1   11   11     5 -1  3   12   11     5  5  7    6    7
   4  2  6   17   17     4 -4  7   15   15    -5 -9  1   35   34     5 -1  4   19   19    -5  7  1   14   14
   4  2  5   27   26     4 -4  6   16   16     5 -9  0   36   35     5 -1  5   17   18     5  7  0   15   15
   4  2  4    8    8     4 -4  5   39   37     5 -9  1   14   15     5 -1  6    7    7     5  7  1   22   22
   4  2  3   22   23     4 -4  4   26   27     5 -9  2   10   11     5 -1  7    8    8     5  7  2    9    8
   4  2  2   18   19     4 -4  3   20   20     5 -9  3   43   43     5 -1  8    4    4     5  7  4   14   14
   4  2  1   48   47     4 -4  2    7    8     5 -9  4   22   21     5 -1  9   18   18     5  7  5   12   13
   4  2  0   29   31     4 -4  1   15   13    -5 -7  1   15   15    -5  1  1   15   15    -5  9  1   36   34
  -4  2  1   11   13     4 -4  0   22   22     5 -7  0   16   15     5  1  0   20   20     5  9  0   35   35
   4  0 11   14   14    -4 -4  1   23   22     5 -7  1   22   22     5  1  1   29   30     5  9  1   14   14
   4  0  9   22   22     4 -6  9   21   20     5 -7  2    8    8     5  1  2    4    5     5  9  2   11   10
   4  0  8   30   31     4 -6  8   37   36     5 -7  4   14   14     5  1  3   11   11     5  9  3   43   43
   4  0  7    3    3     4 -6  7   14   14     5 -7  5   11   12     5  1  4   18   18     5  9  4   23   21
   4  0  6   37   36     4 -6  6   28   28    -5 -5  1    8    8     5  1  5   19   18     6  8  2    8    8
   4  0  5   65   64     4 -6  5   62   62     5 -5  0   22   23     5  1  6    6    7     6  8  1   12   13
   4  0  4   83   84     4 -6  4   42   42     5 -5  1   19   20     5  1  7    7    8     6  8  0   18   18
   4  0  3   12   13     4 -6  3   17   17     5 -5  3   15   14     5  1  8    4    4    -6  8  1   11   11
   4  0  2   28   26     4 -6  2   40   39     5 -5  4   18   17     5  1  9   18   18     6  6  5   25   25
   4  0  1   71   73     4 -6  1   36   37     5 -5  5   19   19    -5  3  1   51   51     6  6  4    7    7
   4  0  0    7    7     4 -6  0   12   12     5 -5  6    8    8     5  3  0   64   67     6  6  3   12   12
  -4  0  1   62   64    -4 -6  1   22   22     5 -5  7    7    6     5  3  1   29   30     6  6  2   35   36
   4 -2 11    7    6     4 -8  8   12   11    -5 -3  1   53   51     5  3  2    8    7     6  6  1   27   26
   4 -2 10   11   11     4 -8  7   11   10     5 -3  0   65   67     5  3  3   74   75     6  6  0    6    7
   4 -2  9   15   16     4 -8  6    8    8     5 -3  1   29   30     5  3  4   32   31    -6  6  1   17   17
   4 -2  8    4    4     4 -8  5   36   36     5 -3  2    8    8     5  3  5   18   17     6  4  6    8    8
   4 -2  7    3    3     4 -8  4    6    6     5 -3  3   75   75     5  3  6    4    3     6  4  5   16   16
   4 -2  6   18   17     4 -8  3   12   12     5 -3  4   30   31     5  3  7   45   46     6  4  4   14   14
   4 -2  5   27   26     4 -8  2    3    4     5 -3  5   17   17     5  3  8    4    3     6  4  3    9    9
   4 -2  4    7    8     4 -8  1   13   13     5 -3  6    4    4     5  3  9    5    5     6  4  2   15   15
   4 -2  3   22   23     4 -8  0   24   24     5 -3  7   46   46    -5  5  1    8    8     6  4  1   19   19
   4 -2  2   18   19     4-10  5   13   13     5 -3  8    4    5     5  5  0   23   23     6  4  0   26   26
   4 -2  1   47   47     4-10  4   10   11     5 -3  9    6    6     5  5  1   20   20    -6  4  1   12   12

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   6  2  7   14   14    -6  0  1   22   23     6 -4  1   19   19     7 -5  1    9    8     7  1  0   16   17
   6  2  6    6    6     6 -2  7   15   14     6 -4  0   27   26     7 -5  2    8    7     7  1  1    9    9
   6  2  5   18   17     6 -2  6    6    6    -6 -4  1   12   12    -7 -3  1    4    4     7  1  2   12   11
   6  2  4   29   29     6 -2  5   17   18     6 -6  5   26   25     7 -3  0   33   33     7  1  3   14   14
   6  2  3    5    5     6 -2  4   30   29     6 -6  4    7    7     7 -3  1   27   28     7  1  4   12   12
   6  2  2   16   16     6 -2  3    5    5     6 -6  3   12   13     7 -3  2   10   10    -7  3  1    5    4
   6  2  1    6    6     6 -2  2   16   16     6 -6  2   35   36     7 -3  3   28   29     7  3  0   34   33
   6  2  0   11   11     6 -2  1    5    6     6 -6  1   26   26     7 -3  4   41   40     7  3  1   28   28
  -6  2  1   17   17     6 -2  0   12   12    -6 -6  1   17   17    -7 -1  1    7    7     7  3  2   10    9
   6  0  6   48   49    -6 -2  1   18   17     6 -8  2    8    8     7 -1  0   17   17     7  3  3   29   29
   6  0  5   34   34     6 -4  6    8    8     6 -8  1   13   13     7 -1  1    8    9     7  3  4   39   40
   6  0  4    6    5     6 -4  5   16   16     6 -8  0   18   18     7 -1  2   11   11    -7  5  1    8    8
   6  0  3    3    3     6 -4  4   14   14    -6 -8  1   11   11     7 -1  3   14   14     7  5  0   16   16
   6  0  2   45   46     6 -4  3    9    9    -7 -5  1    8    8     7 -1  4   12   12     7  5  1    8    8
   6  0  1   14   14     6 -4  2   15   15     7 -5  0   16   16    -7  1  1    8    7     7  5  2    6    7
   6  0  0    9    9