OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR  ZINWALDITE  177                          

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -9 -1  2    8    7    -8 -4  7   10   10    -7 -3  3   42   41    -7  5  2    9    9    -6  6  4    8    8
  -9 -1  4   12   11    -8 -4  5   12   13    -7 -3  4   31   30    -7  5  3   11   11    -6  6  3   11   12
  -9  1  4   10   11    -8 -4  4   11   10    -7 -3  6   11   12    -7  5  4   21   21    -6  6  2   69   70
  -8  6  7   11   11    -8 -4  2   14   15    -7 -3  7   48   49    -7  5  5   17   17    -6  6  1   19   17
  -8  6  6   17   16    -8 -4  1   10    9    -7 -3  8   15   16    -7  5  9   18   18     6  6  0    7    8
  -8  6  5   24   26     8 -4  0    8    7    -7 -3 10    9   10    -7  7  1    9   10    -6  4 14   10   10
  -8  6  2   25   25    -8 -6  7   10   12    -7 -3 11   29   30    -7  7  2   11   13    -6  4 13   13   13
  -8  6  1   25   25    -8 -6  6   16   15     7 -1  0   18   17    -7  7  3   12   12    -6  4 12   12   12
   8  6  0   12   12    -8 -6  5   27   25    -7 -1  1   10    8    -7  7  4    8    9    -6  4  9   15   15
  -8  4  9   14   14    -8 -6  3    8    9    -7 -1  2   12   12    -7  7  5   11   12    -6  4  8   16   16
  -8  4  7    9   10    -8 -6  2   24   25    -7 -1  3   15   15    -7  7  7    8   10    -6  4  6    8    8
  -8  4  5   12   12    -8 -6  1   23   24    -7 -1  4   20   20    -7  7  8   12   12    -6  4  5   15   14
  -8  4  4   12   11     8 -6  0   12   12    -7 -1  5   19   19    -7  7  9   16   15    -6  4  4   25   25
  -8  4  2   13   15     7 -9  0   25   23    -7 -1  7    9    9     7  9  0   22   23    -6  4  3   20   20
  -8  4  1   11    9    -7 -9  3   28   28    -7 -1  8   12   13    -7  9  3   29   29    -6  4  2   12   13
  -8  2 10    9    9    -7 -9  4   19   19    -7 -1  9   20   20    -7  9  4   20   20    -6  4  1   13   13
  -8  2  5   16   17    -7 -9  7   27   28    -7 -1 10    8    8    -7  9  5   10    8     6  4  0   28   28
  -8  2  3   16   16     7 -7  0   11   10     7  1  0   17   17    -7  9  7   29   28    -6  2 14   15   16
  -8  2  2   10   10    -7 -7  1   11    9    -7  1  1   10    8    -6 10  8   18   17    -6  2 13   11   11
  -8  2  1   16   15    -7 -7  2   11   12    -7  1  2   12   12    -6 10  4   11   12    -6  2 11   12   13
   8  2  0   17   17    -7 -7  3   13   12    -7  1  3   15   15    -6 10  3   13   14    -6  2 10    9    7
  -8  0 10   10   11    -7 -7  4    8    9    -7  1  4   19   20     6 10  0   13   13    -6  2  9   30   30
  -8  0  9   24   25    -7 -7  5   10   11    -7  1  5   19   19    -6  8  9   11   11    -6  2  8   22   21
  -8  0  8   27   28    -7 -7  7    9   11    -7  1  8   12   13    -6  8  5   12   12    -6  2  6   12   11
  -8  0  5   33   32    -7 -7  8   12   13    -7  1  9   20   20    -6  8  4   16   16    -6  2  4   25   26
  -8  0  4   16   16    -7 -7  9   15   15     7  3  0   33   33    -6  8  2   17   17    -6  2  3   12   11
  -8  0  3   16   16     7 -5  0   16   15    -7  3  2   14   13    -6  8  1   12   12    -6  2  1   19   18
  -8  0  2   34   34    -7 -5  1    9    9    -7  3  3   43   41     6  8  0   18   19     6  2  0   11   12
  -8  0  1   38   38    -7 -5  2   10    9    -7  3  4   31   31    -6  6 13   26   27    -6  0 14    9    9
  -8 -2 10   10    9    -7 -5  3   11   11    -7  3  6   13   12    -6  6 12   17   17    -6  0 13   34   34
  -8 -2  5   14   16    -7 -5  4   20   20    -7  3  7   50   49    -6  6 10   25   25    -6  0 12   32   32
  -8 -2  3   17   17    -7 -5  5   18   17    -7  3  8   16   16    -6  6  9   28   28    -6  0 11   11   10
  -8 -2  2    9   10    -7 -5  7    8    8    -7  3 10   12   10    -6  6  8   11   10    -6  0 10   30   31
  -8 -2  1   15   15    -7 -5  9   17   18    -7  3 11   29   30    -6  6  7   15   15    -6  0  9   47   45
   8 -2  0   17   17     7 -3  0   34   33     7  5  0   15   16    -6  6  6   34   34    -6  0  7   21   21
  -8 -4  9   15   14    -7 -3  2   14   14    -7  5  1    9    9    -6  6  5   36   34    -6  0  6   55   57

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -6  0  5   27   26    -6 -6  4   10   10    -5 -9 11   26   26    -5 -3 11   44   43    -5  3  3   21   19
  -6  0  3   29   28    -6 -6  3   13   13    -5 -9 12   14   15    -5 -3 12   20   21    -5  3  4   38   38
  -6  0  2   74   73    -6 -6  2   70   70     5 -7  0   17   16    -5 -3 13   12   12    -5  3  5   31   30
  -6  0  1   22   22    -6 -6  1   17   17    -5 -7  1   16   15    -5 -3 15   34   33    -5  3  6   14   13
   6  0  0    7    7    -6 -8  9   10   11    -5 -7  2   14   15     5 -1  0   21   20    -5  3  7   47   47
  -6 -2 14   16   16    -6 -8  7    8    7    -5 -7  3   17   18    -5 -1  1   16   16    -5  3  8   59   60
  -6 -2 13   13   11    -6 -8  5   11   12    -5 -7  4   27   29    -5 -1  2   19   19    -5  3  9   22   23
  -6 -2 11   13   13    -6 -8  4   16   16    -5 -7  5   12   12    -5 -1  3   19   19    -5  3 10   10    8
  -6 -2 10    8    6    -6 -8  2   16   17    -5 -7  6   13   14    -5 -1  4   39   39    -5  3 11   43   43
  -6 -2  9   28   29    -6 -8  1   12   12    -5 -7  8   15   15    -5 -1  5    9    8    -5  3 12   21   21
  -6 -2  8   21   21     6 -8  0   20   19    -5 -7  9   21   21    -5 -1  6   10   11    -5  3 13   11   12
  -6 -2  6   10   11    -6-10  8   13   16    -5 -7 11    8    7    -5 -1  7    7    8    -5  3 15   32   33
  -6 -2  4   25   26    -6-10  4   11   12    -5 -7 13    9   10    -5 -1  8   21   21     5  5  0   24   23
  -6 -2  3   12   11    -6-10  3   14   14     5 -5  0   24   23    -5 -1  9   25   25    -5  5  1    9    9
  -6 -2  1   18   18     6-10  0   12   12    -5 -5  1    8    9    -5 -1 10   10   10    -5  5  2   18   17
   6 -2  0   13   13    -5-13  1    9   10    -5 -5  2   17   18    -5 -1 12    9    8    -5  5  3   16   15
  -6 -4 14   11   10     5-11  0   15   15    -5 -5  3   15   16    -5 -1 13   11   13    -5  5  4   28   29
  -6 -4 13   12   13    -5-11  1    9    9    -5 -5  4   26   28    -5 -1 14   12   12    -5  5  6    7    7
  -6 -4 12   11   12    -5-11  2   15   15    -5 -5  5    7    7    -5 -1 15    9    9    -5  5  7   10    9
  -6 -4  9   15   15    -5-11  3   15   16    -5 -5  6    8    7     5  1  0   20   20    -5  5  8   24   24
  -6 -4  8   15   15    -5-11  4   16   17    -5 -5  7    9   10    -5  1  1   15   15    -5  5  9   14   15
  -6 -4  6    8    8    -5-11  6   10   10    -5 -5  8   23   24    -5  1  2   20   20    -5  5 10   10   10
  -6 -4  5   15   15    -5-11  7   11   11    -5 -5  9   16   16    -5  1  3   20   20    -5  5 13   16   15
  -6 -4  4   24   25    -5-11  8   15   16    -5 -5 10    9   10    -5  1  4   39   39     5  7  0   15   16
  -6 -4  3   19   19    -5-11  9    8    8    -5 -5 13   14   15    -5  1  5   10    9    -5  7  1   14   15
  -6 -4  2   13   13     5 -9  0   36   36     5 -3  0   68   67    -5  1  6   12   11    -5  7  2   15   15
  -6 -4  1   14   13    -5 -9  1   35   35    -5 -3  1   53   51    -5  1  7    9    9    -5  7  3   19   19
   6 -4  0   27   27    -5 -9  2   21   21    -5 -3  2   25   25    -5  1  8   19   20    -5  7  4   28   28
  -6 -6 13   27   27    -5 -9  3   12   11    -5 -3  3   19   19    -5  1  9   25   25    -5  7  5   14   13
  -6 -6 12   18   17    -5 -9  4   35   34    -5 -3  4   35   38    -5  1 10    9   10    -5  7  6   16   14
  -6 -6 10   25   25    -5 -9  5   18   18    -5 -3  5   29   30    -5  1 12    8    8    -5  7  7    8    8
  -6 -6  9   26   27    -5 -9  6   14   15    -5 -3  6   14   14    -5  1 13   14   13    -5  7  8   14   15
  -6 -6  8   10   10    -5 -9  7   33   33    -5 -3  7   46   47    -5  1 14   12   12    -5  7  9   21   21
  -6 -6  7   17   17    -5 -9  8   36   35    -5 -3  8   62   60     5  3  0   69   67     5  9  0   35   36
  -6 -6  6   33   33    -5 -9  9   13   13    -5 -3  9   23   23    -5  3  1   51   51    -5  9  1   35   35
  -6 -6  5   33   34    -5 -9 10   10   12    -5 -3 10    9    9    -5  3  2   25   25    -5  9  2   21   19

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5  9  3   10   11     4 10  0   17   17    -4  4  1   23   22    -4 -2  7    9    9     4 -6  0   11   11
  -5  9  4   35   35    -4  8 13   19   19     4  4  0   24   24    -4 -2  5   13   14    -4 -8 13   19   19
  -5  9  5   19   19    -4  8 12   11   11    -4  2 16   12   13    -4 -2  4   38   37    -4 -8 12   11   11
  -5  9  6   11   13    -4  8 10   14   14    -4  2 15   10   11    -4 -2  3   28   29    -4 -8 10   12   14
  -5  9  7   33   34    -4  8  8   31   32    -4  2 14   10   11    -4 -2  2   29   30    -4 -8  8   33   32
  -5  9  8   36   36    -4  8  7   16   16    -4  2 13   15   14    -4 -2  1   11   13    -4 -8  7   16   15
  -5  9 10   10   10    -4  8  6   10   11    -4  2 12   18   18     4 -2  0   31   33    -4 -8  6   10   11
  -5  9 11   27   26    -4  8  5    7    8    -4  2 11   13   13    -4 -4 16    8    6    -4 -8  5    8    8
  -5  9 12   15   15    -4  8  3   23   24    -4  2 10    7    8    -4 -4 15    9   11    -4 -8  3   23   24
   5 11  0   15   15     4  8  0   24   25    -4  2  8   24   24    -4 -4 13   19   19     4 -8  0   26   25
  -5 11  2   15   15    -4  6 14   31   32    -4  2  7    9    9    -4 -4 12   15   16    -4-10 12   15   14
  -5 11  3   15   15    -4  6 13   33   32    -4  2  5   15   15    -4 -4 11    9    8    -4-10  8   13   13
  -5 11  4   18   17    -4  6 10   45   45    -4  2  4   36   37    -4 -4 10   20   20    -4-10  7   14   13
  -5 11  6   10   10    -4  6  9   11   12    -4  2  3   30   29    -4 -4  9    9    8    -4-10  4   17   17
  -5 11  7   12   11    -4  6  8   20   19    -4  2  2   29   30    -4 -4  8   41   41    -4-10  3    9    9
  -5 11  8   16   16    -4  6  7   25   26    -4  2  1   11   13    -4 -4  7   23   23    -4-10  2   10   10
  -5 11  9    8    8    -4  6  6   80   80     4  2  0   31   33    -4 -4  6   13   12    -4-10  1   13   13
  -5 13  1   10    9    -4  6  5   13   14    -4  0 14   51   51    -4 -4  5   18   18     4-10  0   16   16
  -4 14  1   10   11    -4  6  4   22   23    -4  0 13   27   28    -4 -4  4   12   13    -4-12  9   10   11
  -4 12  9   12   11    -4  6  3   61   59    -4  0 10   40   40    -4 -4  3   25   25    -4-12  8   10   10
  -4 12  8    9    8    -4  6  2   57   55    -4  0  9   10    9    -4 -4  2   20   20    -4-12  7   10   11
  -4 12  6   37   38    -4  6  1   24   23    -4  0  7   11   12    -4 -4  1   23   22    -4-12  6   40   37
  -4 12  5   12   12     4  6  0   10   11    -4  0  6  108  105     4 -4  0   22   23    -4-12  5   13   13
  -4 12  4    9   10    -4  4 15   11   11    -4  0  5   47   44    -4 -6 14   31   31    -4-12  4   11   13
  -4 12  3   30   31    -4  4 13   17   19    -4  0  4    9    9    -4 -6 13   30   31    -4-12  3   33   30
  -4 12  2   37   37    -4  4 12   17   16    -4  0  3   77   74    -4 -6 11    8    9    -4-12  2   39   36
  -4 12  1   18   18    -4  4 11    9    8    -4  0  2  105  106    -4 -6 10   46   45    -4-12  1   20   20
   4 12  0    9   10    -4  4 10   20   20    -4  0  1   68   65    -4 -6  9   13   12     4-12  0   10   10
  -4 10 12   14   15    -4  4  9    7    8    -4 -2 16   13   13    -4 -6  8   21   21    -3-13  1   11   11
  -4 10  8   13   13    -4  4  8   43   41    -4 -2 15   10   11    -4 -6  7   27   26    -3-13  2   10   11
  -4 10  7   13   13    -4  4  7   23   23    -4 -2 14   12   11    -4 -6  6   81   80    -3-13  3   20   19
  -4 10  5    8    7    -4  4  6   11   11    -4 -2 13   14   14    -4 -6  5   16   15    -3-13  4   11   10
  -4 10  4   17   18    -4  4  5   19   18    -4 -2 12   18   18    -4 -6  4   23   24    -3-13  6   11   12
  -4 10  3   10    8    -4  4  4   14   13    -4 -2 11   12   13    -4 -6  3   59   59    -3-13  7    9   10
  -4 10  2   11   11    -4  4  3   24   25    -4 -2 10    8    8    -4 -6  2   55   55     3-11  0   14   15
  -4 10  1   14   13    -4  4  2   20   21    -4 -2  8   24   25    -4 -6  1   24   24    -3-11  1   22   23

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -3-11  3   18   17    -3 -5  6   21   21    -3 -1 13   10   10    -3  5  2   12   13    -3  9 12   38   38
  -3-11  4   12   11    -3 -5  7   15   15    -3 -1 14   10   10    -3  5  3   53   55    -3  9 13    8    9
  -3-11  6   12   13    -3 -5  8   35   35    -3 -1 16   14   15    -3  5  4   26   28     3 11  0   15   15
  -3-11  7   16   16    -3 -5 11    8    9     3  1  0   10   11    -3  5  5   10    9    -3 11  1   22   23
  -3-11  8   14   14    -3 -5 12   13   13    -3  1  1   21   22    -3  5  6   20   21    -3 11  3   17   17
   3 -9  0   35   34    -3 -5 13    9    9    -3  1  2   18   18    -3  5  7   15   15    -3 11  4   11   11
  -3 -9  1   71   69    -3 -5 14   10   10    -3  1  3   69   71    -3  5  8   35   35    -3 11  6   13   13
  -3 -9  2   20   21    -3 -5 16   12   13    -3  1  4   30   32    -3  5 11    8    8    -3 11  7   15   16
  -3 -9  3   16   18     3 -3  0   55   55    -3  1  5    6    7    -3  5 12   12   13    -3 11  8   15   14
  -3 -9  4   20   21    -3 -3  1  143  145    -3  1  6   13   13    -3  5 13   10    9    -3 13  1    9   11
  -3 -9  5   41   42    -3 -3  2   51   48    -3  1  7   23   23    -3  5 14    9   10    -3 13  2   10   10
  -3 -9  6   12   13    -3 -3  3   23   22    -3  1  8   39   38    -3  5 16   14   13    -3 13  3   19   19
  -3 -9  8   34   34    -3 -3  4   34   35    -3  1 11   10   11     3  7  0    8    8    -3 13  4   10   10
  -3 -9  9   42   43    -3 -3  5   71   73    -3  1 12   13   13    -3  7  1   13   13    -3 13  6   12   12
  -3 -9 10   15   15    -3 -3  6   34   33    -3  1 13   11   11    -3  7  2   17   18    -3 13  7    9   11
  -3 -9 11   21   21    -3 -3  7    8    9    -3  1 14   11   10    -3  7  3   33   33    -2 14  7   24   24
  -3 -9 12   39   37    -3 -3  8   57   56    -3  1 16   14   14    -3  7  4   16   17    -2 14  2   15   16
  -3 -9 13   10   10    -3 -3  9   64   63     3  3  0   55   55    -3  7  6    9    9    -2 14  1   10    9
   3 -7  0    9    9    -3 -3 10   13   13    -3  3  1  147  145    -3  7  7   21   21    -2 12 10   26   26
  -3 -7  1   15   14    -3 -3 11   39   40    -3  3  2   48   48    -3  7  8   19   19    -2 12  9   11   11
  -3 -7  2   17   17    -3 -3 12   52   53    -3  3  3   23   21    -3  7 10    8    8    -2 12  8   12   13
  -3 -7  3   33   33    -3 -3 13   18   19    -3  3  4   35   35    -3  7 11    9   10    -2 12  7   37   36
  -3 -7  4   18   17    -3 -3 14   17   17    -3  3  5   77   74    -3  7 12   14   14    -2 12  6   30   31
  -3 -7  6    8    8    -3 -3 15   17   18    -3  3  6   34   33    -3  7 13   11   12    -2 12  5   18   18
  -3 -7  7   20   20    -3 -3 16   17   16    -3  3  7    7    6    -3  7 14    9    9    -2 12  4   21   21
  -3 -7  8   20   20     3 -1  0   11   11    -3  3  8   55   56     3  9  0   33   34    -2 12  3   34   34
  -3 -7 10    9    8    -3 -1  1   22   23    -3  3  9   64   63    -3  9  1   69   70    -2 12  2    9   10
  -3 -7 11   10   10    -3 -1  2   17   18    -3  3 10   13   11    -3  9  2   20   20    -2 12  1   20   20
  -3 -7 12   13   14    -3 -1  3   68   70    -3  3 11   40   40    -3  9  3   15   16     2 12  0   35   36
  -3 -7 13   13   12    -3 -1  4   31   32    -3  3 12   52   53    -3  9  4   20   21    -2 10 12   18   19
   3 -5  0   14   14    -3 -1  5    9    8    -3  3 13   17   18    -3  9  5   43   43    -2 10  9   14   14
  -3 -5  1   31   34    -3 -1  6   12   13    -3  3 14   17   17    -3  9  6    8   11    -2 10  8   15   14
  -3 -5  2   12   12    -3 -1  7   22   22    -3  3 15   17   19    -3  9  8   34   34    -2 10  7   25   25
  -3 -5  3   55   55    -3 -1  8   39   38    -3  3 16   15   16    -3  9  9   45   43    -2 10  6   14   12
  -3 -5  4   26   28    -3 -1 11   10   11     3  5  0   14   14    -3  9 10   14   13    -2 10  5   12   10
  -3 -5  5    8    9    -3 -1 12   13   13    -3  5  1   31   34    -3  9 11   20   21    -2 10  2   19   19

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2 10  0   14   14    -2  4  6    7    6     2  0  0  108  108    -2 -6  8   33   31    -2-12  2   11   10
  -2  8 14   11   12    -2  4  4   29   30    -2 -2 14   11   11    -2 -6  7   60   60    -2-12  1   23   22
  -2  8 12   20   21    -2  4  3   51   51    -2 -2 13   14   14    -2 -6  6   83   85     2-12  0   36   35
  -2  8 11   12   11    -2  4  2   22   22    -2 -2 12   33   31    -2 -6  5   22   22    -2-14  7   25   24
  -2  8  9    9    7    -2  4  1   28   29    -2 -2 11   12   13    -2 -6  4   19   18    -2-14  2   16   16
  -2  8  8    8    8     2  4  0   14   15    -2 -2 10   15   17    -2 -6  3   70   72    -2-14  1    9    9
  -2  8  7   32   31    -2  2 14   11   11    -2 -2  9   27   28    -2 -6  2   15   16     1-15  0   12   13
  -2  8  6    8    8    -2  2 13   14   14    -2 -2  8   31   31    -2 -6  1   70   70    -1-15  1   25   25
  -2  8  4   15   16    -2  2 12   31   31    -2 -2  7   64   67     2 -6  0  103   99    -1-15  2   19   19
  -2  8  3   27   28    -2  2 11   13   14    -2 -2  6   32   30    -2 -8 14   12   12    -1-15  3   13   12
  -2  8  2   23   23    -2  2 10   17   17    -2 -2  5   13   13    -2 -8 12   23   21    -1-15  4   11   12
  -2  8  1   23   24    -2  2  9   26   28    -2 -2  4   29   29    -2 -8 11   10   11     1-13  0   11   10
  -2  6 15   21   21    -2  2  8   30   31    -2 -2  3   17   16    -2 -8  8   10    8    -1-13  2   10    9
  -2  6 14   39   38    -2  2  7   68   67    -2 -2  2   50   50    -2 -8  7   32   31    -1-13  3   15   15
  -2  6 13   10   10    -2  2  6   31   29    -2 -2  1   37   40    -2 -8  6   10    9    -1-13  7   12   11
  -2  6 11   20   21    -2  2  5   13   13     2 -2  0   55   58    -2 -8  4   15   16     1-11  0   24   24
  -2  6 10   36   36    -2  2  4   30   29    -2 -4 16   14   15    -2 -8  3   28   28    -1-11  2   33   34
  -2  6  9   13   12    -2  2  3   18   17    -2 -4 14   12   12    -2 -8  2   23   23    -1-11  3   17   17
  -2  6  8   32   31    -2  2  2   50   50    -2 -4 13    9    8    -2 -8  1   24   24    -1-11  4   11   10
  -2  6  7   60   60    -2  2  1   39   40    -2 -4 12   20   19    -2-10 12   18   18    -1-11  5   22   22
  -2  6  6   82   85     2  2  0   53   58    -2 -4 11   19   19    -2-10  9   15   13    -1-11  7   28   26
  -2  6  5   20   20    -2  0 17   18   19    -2 -4  9   10   10    -2-10  8   14   14    -1-11 12   12   12
  -2  6  4   17   17    -2  0 16   11   11    -2 -4  8   24   22    -2-10  7   25   25     1 -9  0   29   28
  -2  6  3   74   73    -2  0 15   18   18    -2 -4  7   21   21    -2-10  6   12   12    -1 -9  1   54   52
  -2  6  2   16   16    -2  0 14   43   41    -2 -4  5    6    5    -2-10  5   10   10    -1 -9  2   61   59
  -2  6  1   65   68    -2  0 12   18   17    -2 -4  4   29   29    -2-10  3    9    9    -1 -9  3   26   27
   2  6  0  100  100    -2  0 11   15   16    -2 -4  3   53   52    -2-10  2   20   19    -1 -9  4   23   22
  -2  4 16   15   15    -2  0 10   68   69    -2 -4  2   19   21     2-10  0   14   14    -1 -9  5   75   75
  -2  4 14   10   12    -2  0  9    8    9    -2 -4  1   27   29    -2-12 10   27   25    -1 -9  6   27   26
  -2  4 13    9    8    -2  0  8   37   36     2 -4  0   16   15    -2-12  9   12   13    -1 -9  7   22   21
  -2  4 12   19   20    -2  0  7  123  122    -2 -6 15   22   21    -2-12  8   12   14    -1 -9  8   10    9
  -2  4 11   17   18    -2  0  6  104  101    -2 -6 14   40   38    -2-12  7   35   36    -1 -9  9   44   44
  -2  4 10    8    8    -2  0  5   39   37    -2 -6 13   12   12    -2-12  6   33   31    -1 -9 10    9    9
  -2  4  9   10   10    -2  0  4   75   74    -2 -6 11   22   21    -2-12  5   20   20    -1 -9 11    8    9
  -2  4  8   23   22    -2  0  3   38   37    -2 -6 10   36   36    -2-12  4   21   21    -1 -9 12   29   29
  -2  4  7   21   21    -2  0  1   47   48    -2 -6  9   13   14    -2-12  3   33   33    -1 -9 13   34   34

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 -7  0   25   25    -1 -3 12   50   50    -1  3  3  102  100    -1  7 11   11   12     0 12 10   16   16
  -1 -7  1    6    6    -1 -3 13   58   58    -1  3  4   42   40    -1  7 15   11   13     0 12  9   10   12
  -1 -7  2   37   39    -1 -3 15   16   16    -1  3  5  134  133     1  9  0   24   26     0 12  8   24   26
  -1 -7  3   44   46    -1 -3 16   23   23    -1  3  6   53   52    -1  9  1   52   53     0 12  7   26   26
  -1 -7  4   11    9     1 -1  0   24   25    -1  3  7   24   24    -1  9  2   61   59     0 12  6    8   10
  -1 -7  5   17   16    -1 -1  1   17   18    -1  3  8    9    9    -1  9  3   24   26     0 12  5   18   16
  -1 -7  6    8    8    -1 -1  2   60   64    -1  3  9   71   72    -1  9  4   20   20     0 12  4   33   35
  -1 -7  7   27   30    -1 -1  3   82   79    -1  3 12   50   50    -1  9  5   76   75     0 12  3   29   29
  -1 -7  8   17   15    -1 -1  4   17   19    -1  3 13   58   58    -1  9  6   27   26     0 12  2   14   14
  -1 -7 11   12   12    -1 -1  5   10    8    -1  3 15   14   15    -1  9  7   20   19     0 12  1   17   17
  -1 -7 15   14   13    -1 -1  7   40   41    -1  3 16   23   23    -1  9  9   44   45     0 12  0   65   67
   1 -5  0   28   26    -1 -1  8   20   17     1  5  0   24   26    -1  9 10    8    7     0 10 11   14   14
  -1 -5  1   19   18    -1 -1  9   11   10    -1  5  1   18   18    -1  9 12   29   30     0 10 10    8    9
  -1 -5  2   46   46    -1 -1 10   10   10    -1  5  2   43   47    -1  9 13   36   35     0 10  9    9    8
  -1 -5  3   44   42    -1 -1 11   19   19    -1  5  3   41   41     1 11  0   24   24     0 10  7   10   11
  -1 -5  4   24   24    -1 -1 12   15   14    -1  5  4   24   24    -1 11  2   34   34     0 10  6   20   19
  -1 -5  5   13   13    -1 -1 13    9    8    -1  5  5   15   13    -1 11  3   17   17     0 10  5    7    7
  -1 -5  6   11   10    -1 -1 15   16   16    -1  5  6   11   10    -1 11  4    9   10     0 10  4    8    7
  -1 -5  7   37   36    -1 -1 16   11   11    -1  5  7   36   35    -1 11  5   23   22     0 10  3    9   10
  -1 -5  9   12   10     1  1  0   25   25    -1  5  8    8    6    -1 11  7   27   26     0 10  2   25   26
  -1 -5 10    8    8    -1  1  1   18   19    -1  5  9   10   10    -1 11 12   12   12     0 10  1    9    9
  -1 -5 11   18   18    -1  1  2   63   63    -1  5 10    8    8     1 13  0   11   11     0 10  0   11   11
  -1 -5 12   17   17    -1  1  3   80   79    -1  5 11   18   17    -1 13  2    9    8     0  8 13    9    9
  -1 -5 13   13   13    -1  1  4   16   19    -1  5 12   17   17    -1 13  3   14   15     0  8 12   15   14
  -1 -5 15   12   13    -1  1  5    6    8    -1  5 13   13   13    -1 13  7   10   11     0  8 11   27   27
  -1 -5 16    9   10    -1  1  7   39   41    -1  5 15   13   13     1 15  0   12   11     0  8  9   14   14
   1 -3  0   56   48    -1  1  8   18   17    -1  5 16   10   10    -1 15  1   26   25     0  8  8   16   15
  -1 -3  1  109  109    -1  1  9   11   10     1  7  0   25   26    -1 15  2   20   20     0  8  7   31   33
  -1 -3  2   96   97    -1  1 10   10   10    -1  7  1    7    7    -1 15  3   12   11     0  8  6   43   43
  -1 -3  3  100  100    -1  1 11   20   19    -1  7  2   36   38    -1 15  4    8   10     0  8  5   10   10
  -1 -3  4   42   40    -1  1 12   15   14    -1  7  3   43   47     0 14  7   11   11     0  8  4   13   13
  -1 -3  5  130  132    -1  1 15   17   17    -1  7  4    9   10     0 14  6   17   17     0  8  2   22   22
  -1 -3  6   54   53    -1  1 16   11   11    -1  7  5   14   15     0 14  5   12   12     0  8  1   28   30
  -1 -3  7   25   24     1  3  0   53   47    -1  7  6    8    8     0 14  2   11   12     0  8  0   11   12
  -1 -3  8   10   10    -1  3  1  111  109    -1  7  7   31   31     0 14  1    9   11     0  6 15   17   16
  -1 -3  9   72   72    -1  3  2  101   97    -1  7  8   14   15     0 14  0   18   19     0  6 14   16   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0  6 13   16   16     0  2  3   58   58     0 -4  6   61   62     0-10 11   15   14     1-13  7   12   10
   0  6 12   17   17     0  2  2   78   77     0 -4  4   26   24     0-10 10    9    9     1-11  0   23   24
   0  6 11   50   50     0  2  1   13   17     0 -4  3   20   19     0-10  9    9    8     1-11  1   17   18
   0  6 10   40   40     0  2  0   42   42     0 -4  2   30   30     0-10  7   12   12     1-11  2   16   18
   0  6  9   14   15     0  0 15   28   27     0 -4  1   44   44     0-10  6   18   18     1-11  3   16   15
   0  6  8   61   64     0  0 14   12   11     0 -4  0   58   59     0-10  4    8    6     1-11  5    8    8
   0  6  7   56   58     0  0 13   30   30     0 -6 15   16   15     0-10  3   11   11     1-11  6   24   24
   0  6  6    8    8     0  0 12   38   38     0 -6 14   15   14     0-10  2   25   25     1-11 11   18   17
   0  6  5   33   32     0  0 11   57   55     0 -6 13   17   17     0-10  1    9    9     1 -9  0   27   28
   0  6  4   80   77     0  0 10   48   44     0 -6 12   19   17     0-10  0   11   12     1 -9  1   14   14
   0  6  3   27   28     0  0  9   28   26     0 -6 11   52   50     0-12 10   17   16     1 -9  2   35   35
   0  6  2   21   21     0  0  8   74   73     0 -6 10   41   40     0-12  9   11   13     1 -9  3   35   36
   0  6  1   53   53     0  0  7   53   52     0 -6  9   17   17     0-12  8   26   25     1 -9  4   22   22
   0  6  0  143  143     0  0  6   37   36     0 -6  8   62   63     0-12  7   26   26     1 -9  5   42   40
   0  4 12   23   22     0  0  5   95   94     0 -6  7   57   57     0-12  6    9   10     1 -9  6   61   60
   0  4 11   28   27     0  0  4   51   51     0 -6  6   10   11     0-12  5   19   18     1 -9  7   27   28
   0  4 10    8    8     0  0  3  106  109     0 -6  5   33   34     0-12  4   34   34     1 -9  8   20   19
   0  4  9   29   30     0  0  2    8    6     0 -6  4   78   76     0-12  3   29   29     1 -9  9   39   38
   0  4  8    7    9     0  0  1   57   58     0 -6  3   28   28     0-12  2   16   17     1 -9 10   23   22
   0  4  7   40   43     0 -2 16   10   10     0 -6  2   23   23     0-12  1   18   18     1 -9 11   12   14
   0  4  6   60   63     0 -2 15   16   17     0 -6  1   53   53     0-12  0   64   66     1 -9 13   31   33
   0  4  5   21   19     0 -2 13   15   14     0 -6  0  141  143     0-14  7   10   11     1 -7  0   24   25
   0  4  4   25   24     0 -2 11   25   25     0 -8 13    8    9     0-14  6   17   17     1 -7  1   16   17
   0  4  3   20   19     0 -2 10   18   18     0 -8 12   15   15     0-14  5   12   12     1 -7  2   32   34
   0  4  2   30   30     0 -2  7   34   32     0 -8 11   28   27     0-14  2   11   12     1 -7  3   25   26
   0  4  1   41   44     0 -2  6   23   25     0 -8 10    7    8     0-14  1   10   11     1 -7  4    7    7
   0  4  0   56   59     0 -2  5   10   11     0 -8  9   14   14     0-14  0   19   19     1 -7  5   14   13
   0  2 16   12   10     0 -2  4   13   14     0 -8  8   15   15     1-15  0   11   13     1 -7  6   17   17
   0  2 15   17   17     0 -2  3   58   58     0 -8  7   34   33     1-15  2   23   23     1 -7  7   14   13
   0  2 13   15   14     0 -2  2   80   78     0 -8  6   46   43     1-15  3   19   18     1 -7  9    8    8
   0  2 11   26   25     0 -4 12   22   22     0 -8  5   10   10     1-15  4   16   18     1 -7 10   16   16
   0  2 10   17   17     0 -4 11   29   27     0 -8  4   13   12     1-13  0    8   10     1 -7 11   14   14
   0  2  7   33   33     0 -4 10    8    8     0 -8  2   22   22     1-13  1   17   16     1 -7 13    8    6
   0  2  6   23   25     0 -4  9   29   29     0 -8  1   29   30     1-13  2   13   14     1 -5  0   24   26
   0  2  5    9   10     0 -4  8   11   10     0 -8  0   13   12     1-13  4   10   10     1 -5  1   47   48
   0  2  4   12   14     0 -4  7   42   43     0-10 13    9    9     1-13  6   12   12     1 -5  2   54   56

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 -5  3   25   26     1  1  1   39   41     1  5 13    8    8     1 13  0   10   11     2  8  8    8    7
   1 -5  4   17   17     1  1  2   80   80     1  5 14   13   12     1 13  1   18   16     2  8  7    9    8
   1 -5  5    9   10     1  1  3   47   46     1  5 15   11   12     1 13  2   13   13     2  8  6   28   29
   1 -5  6   42   40     1  1  4   16   15     1  7  0   25   26     1 13  3    8    9     2  8  5   14   13
   1 -5  7   23   22     1  1  6   28   31     1  7  1   20   18     1 13  4   11   10     2  8  4   20   19
   1 -5 10   12   12     1  1  7   30   28     1  7  2   33   33     1 13  6    9   12     2  8  3   11   10
   1 -5 11   18   18     1  1  8    6    7     1  7  3   27   27     1 13  7    9   10     2  8  2   21   22
   1 -5 14   12   12     1  1 10   20   20     1  7  4    8    8     1 15  0   12   11     2  8  1   37   38
   1 -5 15   11   12     1  1 11   18   18     1  7  5   13   13     1 15  1    8    7     2  8  0    6    5
   1 -3  0   49   48     1  1 14    9   10     1  7  6   16   16     1 15  2   23   23     2  6 13   10    9
   1 -3  2   35   35     1  1 15   16   16     1  7  7   13   13     1 15  3   18   19     2  6 12   56   54
   1 -3  3   78   78     1  3  0   49   47     1  7  8    7    6     1 15  4   17   16     2  6 11   25   25
   1 -3  4   35   33     1  3  2   35   35     1  7  9    8    9     2 14  5    9    9     2  6  9   12   11
   1 -3  5   97   95     1  3  3   74   78     1  7 10   14   16     2 14  4   12   12     2  6  8   38   38
   1 -3  6  120  121     1  3  4   32   32     1  7 11   14   15     2 14  1   18   18     2  6  5   14   15
   1 -3  7   45   44     1  3  5   95   95     1  7 14    8    7     2 12  9    9    7     2  6  4  102  102
   1 -3  8   20   20     1  3  6  120  121     1  9  0   25   26     2 12  8   29   30     2  6  3   38   39
   1 -3  9   62   63     1  3  7   45   44     1  9  1   15   14     2 12  6   10   10     2  6  2   21   20
   1 -3 10   21   21     1  3  8   19   19     1  9  2   38   36     2 12  5   19   19     2  6  1   86   83
   1 -3 11   20   20     1  3  9   65   64     1  9  3   37   36     2 12  4   44   44     2  6  0  104  100
   1 -3 13   44   44     1  3 10   21   21     1  9  4   21   20     2 12  3   15   15     2  4 15   10   11
   1 -3 14   19   19     1  3 11   19   19     1  9  5   39   40     2 12  2   14   15     2  4 14   11   12
   1 -3 15   10   10     1  3 13   45   44     1  9  6   58   61     2 12  1   33   33     2  4 11   10   10
   1 -3 16   21   21     1  3 14   20   19     1  9  7   27   27     2 12  0   37   36     2  4 10   22   21
   1 -1  0   23   25     1  3 15   11   11     1  9  8   18   17     2 10 11   12   14     2  4  7   14   13
   1 -1  1   41   40     1  3 16   21   21     1  9  9   38   38     2 10 10   15   15     2  4  6   31   31
   1 -1  2   81   81     1  5  0   27   26     1  9 10   23   22     2 10  8   10   10     2  4  5   14   15
   1 -1  3   45   46     1  5  1   50   48     1  9 11   12   13     2 10  6   28   29     2  4  4   12   12
   1 -1  4   14   14     1  5  2   59   57     1  9 13   33   33     2 10  5   17   17     2  4  3   11   11
   1 -1  6   31   31     1  5  3   24   25     1 11  0   24   24     2 10  3   13   14     2  4  2   59   57
   1 -1  7   28   28     1  5  4   17   17     1 11  1   19   19     2 10  2   11   11     2  4  1   44   44
   1 -1 10   21   20     1  5  5   10   10     1 11  2   18   18     2 10  1   17   17     2  4  0   14   15
   1 -1 11   16   17     1  5  6   41   41     1 11  3   15   15     2 10  0   15   14     2  2 11   29   28
   1 -1 14   10   11     1  5  7   22   21     1 11  5   10    8     2  8 12   14   13     2  2 10   26   27
   1 -1 15   15   16     1  5 10   13   12     1 11  6   24   25     2  8 11   15   15     2  2  9    8    9
   1  1  0   24   25     1  5 11   20   18     1 11 11   17   17     2  8 10   14   14     2  2  8   29   31

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2  2  6   58   59     2 -4  6   31   30     2-10  1   17   18     3 -7  3   13   13     3 -1  4    8    8
   2  2  5   58   58     2 -4  5   16   15     2-10  0   14   14     3 -7  4    9   10     3 -1  5   24   26
   2  2  4    7    8     2 -4  4   12   12     2-12  9    9    9     3 -7  5   17   18     3 -1  6   22   21
   2  2  3   29   28     2 -4  3   11   11     2-12  8   29   29     3 -7  6   20   20     3 -1  8    7    7
   2  2  1   31   34     2 -4  2   57   57     2-12  6   13   13     3 -7  7    8   10     3 -1  9   16   16
   2  2  0   58   58     2 -4  1   41   44     2-12  5   19   19     3 -7  8    8    6     3 -1 10   21   21
   2  0 15   19   20     2 -4  0   15   15     2-12  4   44   43     3 -7  9   10   10     3 -1 12    9   10
   2  0 14   12   11     2 -6 13   10   11     2-12  3   17   17     3 -7 10   10   11     3 -1 14   16   16
   2  0 12   59   59     2 -6 12   53   54     2-12  2   14   16     3 -5  0   15   14     3  1  0   10   11
   2  0 11   46   47     2 -6 11   24   25     2-12  1   32   33     3 -5  1   30   32     3  1  1   46   45
   2  0  8   69   70     2 -6 10   10   10     2-12  0   35   35     3 -5  2   31   34     3  1  2   44   44
   2  0  7   11   11     2 -6  9   11   11     2-14  5   10    9     3 -5  4   10    9     3  1  3   13   11
   2  0  6   30   27     2 -6  8   39   38     2-14  4   12   11     3 -5  5   23   22     3  1  4   10    8
   2  0  5   53   52     2 -6  5   15   16     2-14  1   17   18     3 -5  6   17   17     3  1  5   25   26
   2  0  4  135  134     2 -6  4  102  101     3-13  1   11   13     3 -5  9   10   11     3  1  6   21   21
   2  0  3   37   33     2 -6  3   39   39     3-11  0   15   15     3 -5 10   21   22     3  1  8    9    7
   2  0  2  102  103     2 -6  2   25   23     3-11  1   22   22     3 -5 12   14   12     3  1  9   16   16
   2  0  1  105  105     2 -6  1   85   83     3-11  2   11   11     3 -3  0   56   55     3  1 10   20   21
   2  0  0  108  108     2 -6  0   99   99     3-11  4   15   15     3 -3  1   17   17     3  1 12   11   10
   2 -2 13   10    8     2 -8 12   13   13     3-11  5   17   18     3 -3  2   22   22     3  1 14   15   16
   2 -2 11   29   28     2 -8 11   15   15     3-11  6   17   16     3 -3  3   76   75     3  3  0   54   55
   2 -2 10   27   27     2 -8 10   14   14     3 -9  0   33   34     3 -3  4   30   28     3  3  1   16   16
   2 -2  9    8    9     2 -8  7    9    8     3 -9  1   13   13     3 -3  5   11   11     3  3  2   21   22
   2 -2  8   30   31     2 -8  6   31   29     3 -9  2   18   18     3 -3  6   55   54     3  3  3   77   76
   2 -2  7    7    5     2 -8  5   13   13     3 -9  3   57   56     3 -3  7   72   72     3  3  4   28   27
   2 -2  6   58   59     2 -8  4   19   19     3 -9  4   16   17     3 -3  8    7    7     3  3  5   12   11
   2 -2  5   59   58     2 -8  3   10   10     3 -9  5   14   14     3 -3  9   39   37     3  3  6   54   54
   2 -2  4    7    9     2 -8  2   22   22     3 -9  6   40   39     3 -3 10   52   53     3  3  7   71   72
   2 -2  3   29   28     2 -8  1   37   38     3 -9  7   38   38     3 -3 11   17   17     3  3  9   36   37
   2 -2  2    6    4     2-10 11   13   14     3 -9  8   19   18     3 -3 12   19   20     3  3 10   51   53
   2 -2  0   57   58     2-10 10   13   14     3 -9  9   25   26     3 -3 13   15   15     3  3 11   18   18
   2 -4 15   10   11     2-10  8   10   10     3 -9 10   33   33     3 -3 14   15   15     3  3 12   19   20
   2 -4 14   10   11     2-10  6   28   28     3 -9 11   13   13     3 -1  0   10   11     3  3 13   15   15
   2 -4 11   11   10     2-10  5   17   17     3 -7  0   10    9     3 -1  1   43   44     3  3 14   15   15
   2 -4 10   20   21     2-10  3   12   13     3 -7  1   34   34     3 -1  2   46   44     3  5  0   14   14
   2 -4  7   15   13     2-10  2   11   11     3 -7  2   20   20     3 -1  3   11   11     3  5  1   31   31

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3  5  2   35   34     3 11  6   15   16     4  6  1   37   37     4 -2  5   28   27     4 -8  0   25   25
   3  5  4    8    9     3 13  1   12   13     4  6  0   10   11     4 -2  3   23   24     4-10  5   14   14
   3  5  5   21   21     3 13  3    8    8     4  4 10   22   22     4 -2  2   19   19     4-10  4   12   12
   3  5  6   17   18     3 13  6    9    7     4  4  9   15   16     4 -2  1   48   47     4-10  3   13   14
   3  5  7    7    4     4 12  6   16   14     4  4  8   15   15     4 -2  0   33   33     4-10  2    7    6
   3  5  8    7    7     4 12  5   25   26     4  4  7   17   16     4 -4 11    8    8     4-10  1   17   16
   3  5  9   11   11     4 12  4   23   24     4  4  6   17   17     4 -4 10   21   21     4-10  0   17   16
   3  5 10   22   22     4 12  3   12   14     4  4  5   38   37     4 -4  9   16   17     4-12  6   14   15
   3  5 12   12   12     4 12  2   13   13     4  4  4   29   29     4 -4  8   15   16     4-12  5   26   26
   3  7  0    9    8     4 12  1   31   30     4  4  3   22   21     4 -4  7   15   16     4-12  4   25   24
   3  7  1   37   35     4 12  0   10   10     4  4  1   13   13     4 -4  6   16   16     4-12  3   16   16
   3  7  2   20   19     4 10  6   10    9     4  4  0   24   24     4 -4  5   39   38     4-12  2   13   13
   3  7  3   13   13     4 10  5   12   13     4  2 11    8    7     4 -4  4   30   28     4-12  1   30   29
   3  7  4   10   10     4 10  4   11   12     4  2 10   13   12     4 -4  3   20   21     4-12  0   11   10
   3  7  5   19   19     4 10  3   13   14     4  2  9   13   16     4 -4  2    6    7     5-11  0   15   15
   3  7  6   18   19     4 10  2    8    7     4  2  6   17   18     4 -4  1   12   13     5-11  1   10   10
   3  7  7    9    9     4 10  1   15   15     4  2  5   28   28     4 -4  0   23   23     5-11  2    9    8
   3  7  9    9   10     4 10  0   18   17     4  2  4    9    8     4 -6 12   32   31     5-11  5   10   11
   3  7 10   10   10     4  8 10   20   20     4  2  3   22   23     4 -6 10   11   11     5 -9  0   36   36
   3  9  0   35   34     4  8  8   11   11     4  2  2   18   19     4 -6  9   21   21     5 -9  1   16   16
   3  9  1    9   10     4  8  7   10   11     4  2  1   47   47     4 -6  8   38   36     5 -9  2   12   12
   3  9  2   18   18     4  8  5   38   38     4  2  0   30   33     4 -6  7   17   15     5 -9  3   43   44
   3  9  3   57   57     4  8  4    7    7     4  0 13   25   26     4 -6  6   29   28     5 -9  4   23   21
   3  9  4   16   15     4  8  3   12   12     4  0 12   37   39     4 -6  5   62   62     5 -9  7   31   31
   3  9  5   12   11     4  8  1   13   13     4  0 11   13   15     4 -6  4   44   41     5 -7  0   17   16
   3  9  6   39   40     4  8  0   25   25     4  0  9   23   22     4 -6  3   20   20     5 -7  1   21   23
   3  9  7   38   38     4  6 12   31   32     4  0  8   31   30     4 -6  2   40   39     5 -7  2    9    8
   3  9  8   17   16     4  6 10   12   10     4  0  6   36   36     4 -6  1   38   36     5 -7  4   15   15
   3  9  9   26   26     4  6  9   21   21     4  0  5   65   63     4 -6  0   11   11     5 -7  5   13   14
   3  9 10   33   33     4  6  8   36   36     4  0  4   86   83     4 -8 10   21   20     5 -7  8    8    7
   3  9 11   13   12     4  6  7   14   14     4  0  3   13   16     4 -8  8   11   11     5 -7  9   15   18
   3 11  0   15   15     4  6  6   28   28     4  0  2   28   26     4 -8  7    9   11     5 -5  0   24   23
   3 11  1   20   21     4  6  5   62   62     4  0  1   73   73     4 -8  6   11    9     5 -5  1   20   21
   3 11  2   12   11     4  6  4   42   41     4 -2 10   12   12     4 -8  5   39   37     5 -5  3   14   14
   3 11  4   14   15     4  6  3   19   18     4 -2  9   15   16     4 -8  3   13   12     5 -5  4   19   18
   3 11  5   18   18     4  6  2   39   39     4 -2  6   20   19     4 -8  1   11   13     5 -5  5   20   19

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   5 -5  6    9    8     5  3 11   34   37     6  8  0   19   19     6 -2  1    7    5     7 -5  4   11   12
   5 -5  9   16   15     5  5  0   23   23     6  6  8   13   13     6 -2  0   14   13     7 -3  0   35   33
   5 -5 11    8    8     5  5  1   20   21     6  6  6   29   31     6 -4  9    8   10     7 -3  1   28   28
   5 -3  0   69   67     5  5  3   15   15     6  6  5   25   25     6 -4  6    9    9     7 -3  2   13   11
   5 -3  1   28   29     5  5  4   20   18     6  6  3   11   12     6 -4  5   17   17     7 -3  3   27   28
   5 -3  2    7    8     5  5  5   20   19     6  6  2   38   37     6 -4  4   14   15     7 -3  4   41   41
   5 -3  3   78   75     5  5  6    8    8     6  6  1   27   26     6 -4  3    9   10     7 -3  5   15   15
   5 -3  4   32   31     5  5  7    7    6     6  6  0    9    8     6 -4  2   16   16     7 -3  7   24   23
   5 -3  5   19   19     5  5  9   15   15     6  4  9    9    9     6 -4  1   20   19     7 -1  0   17   17
   5 -3  7   46   46     5  5 10    9    8     6  4  6    9    9     6 -4  0   28   27     7 -1  1   10    9
   5 -3 10   29   30     5  5 11    9    8     6  4  5   16   16     6 -6  8   14   14     7 -1  2   12   12
   5 -3 11   35   37     5  7  0   15   16     6  4  4   17   15     6 -6  6   30   31     7 -1  3   14   15
   5 -1  0   20   20     5  7  1   23   23     6  4  3   11   10     6 -6  5   26   25     7 -1  4   12   12
   5 -1  1   31   31     5  7  2    8    8     6  4  2   15   15     6 -6  4    8    7     7 -1  8   14   15
   5 -1  3   12   12     5  7  4   15   15     6  4  1   18   18     6 -6  3   14   14     7  1  0   16   17
   5 -1  4   20   20     5  7  5   14   14     6  4  0   28   28     6 -6  2   37   37     7  1  1   10    9
   5 -1  5   18   19     5  7  9   17   17     6  2  9   20   20     6 -6  1   25   25     7  1  2   12   12
   5 -1  7    9    7     5  9  0   35   36     6  2  7   15   15     6 -8  5   13   13     7  1  3   15   15
   5 -1  9   19   19     5  9  1   14   15     6  2  5   18   18     6 -8  4   13   14     7  1  4   12   12
   5 -1 10   11   11     5  9  2    9   11     6  2  4   31   31     6 -8  3   12    9     7  1  5   11    9
   5 -1 11    9    6     5  9  3   45   44     6  2  2   17   16     6 -8  1   12   12     7  1  8   15   15
   5  1  0   19   20     5  9  4   22   22     6  2  0   11   12     6 -8  0   20   19     7  3  0   33   33
   5  1  1   31   31     5  9  5    9    6     6  0 10   11   12     6-10  4   15   15     7  3  1   28   28
   5  1  3   12   11     5  9  7   30   31     6  0  9   37   37     6-10  2   10    9     7  3  2   11   10
   5  1  4   21   19     5 11  0   13   15     6  0  8   17   18     6-10  1    8    5     7  3  3   28   28
   5  1  5   20   19     5 11  2   10    8     6  0  6   49   50     6-10  0   12   12     7  3  4   40   41
   5  1  9   20   19     5 11  3    8    8     6  0  5   32   33     7 -9  0   23   23     7  3  5   15   15
   5  1 10   13   12     5 11  5   10   11     6  0  4    8    7     7 -9  1   22   21     7  3  7   23   23
   5  3  0   64   67     6 10  4   17   15     6  0  2   46   46     7 -9  2   13   15     7  5  0   14   16
   5  3  1   28   29     6 10  2    9    9     6  0  1   12   13     7 -7  0    9   10     7  5  1   10    9
   5  3  2    7    6     6 10  0   12   13     6  0  0    7    7     7 -7  2   13   13     7  5  4   13   12
   5  3  3   75   75     6  8  5   13   13     6 -2  9   20   20     7 -7  3   13   13     7  7  0    8   10
   5  3  4   32   31     6  8  4   14   14     6 -2  7   14   15     7 -7  4   12   12     7  7  2   14   13
   5  3  5   19   18     6  8  3    9    9     6 -2  5   18   18     7 -5  0   15   15     7  7  3   13   13
   5  3  7   46   47     6  8  2    8    8     6 -2  4   31   31     7 -5  1    8    9     7  7  4   11   11
   5  3 10   28   31     6  8  1   12   12     6 -2  2   16   16     7 -5  2    8    8     7  9  0   24   23

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   7  9  1   22   22     8  4  1    9    8     8  2  0   17   17     8 -2  4   11   10     8 -2  0   18   17
   7  9  2   14   13     8  2  4    8   10     8  0  3   14   11     8 -2  3    8   10     8 -4  3   17   17
   8  6  0   12   12     8  2  3   10   10     8  0  2   38   38     8 -2  2   15   13     8 -6  0   13   12
   8  4  3   16   17     8  2  2   13   14