OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 24                           

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -8  0  3   14   13     7  3  0   31   32    -6  4  7    4    3    -6 -2  4   27   24    -5 -9  4   33   33
   7 -5  0   15   14    -7  3  1    4    4    -6  4  6    9    8    -6 -2  3   10   11    -5 -9  5   18   17
  -7 -5  1    8    8    -7  3  2   11   11    -6  4  5   13   14    -6 -2  1   19   17    -5 -9  6   13   13
  -7 -5  2    9    9    -7  3  3   40   39    -6  4  4   23   23     6 -2  0   14   12    -5 -9  7   32   32
  -7 -5  3   10   10    -7  3  4   28   28    -6  4  3   18   19    -6 -4 10    4    3    -5 -9  8   35   34
  -7 -5  4   19   18    -7  3  5    5    6    -6  4  2   12   12    -6 -4  9   16   15     5 -7  0   14   14
  -7 -5  5   16   16    -7  3  6   12   12    -6  4  1   12   12    -6 -4  8   14   15    -5 -7  1   15   15
  -7 -5  7   10    9    -7  3  7   45   47     6  4  0   27   27    -6 -4  7    4    3    -5 -7  2   14   14
   7 -3  0   36   32    -7  3  8   15   16    -6  2 11   12   13    -6 -4  6   10    8    -5 -7  3   16   17
  -7 -3  1    6    5     7  5  0   14   14    -6  2 10    6    6    -6 -4  5   15   14    -5 -7  4   27   27
  -7 -3  2   12   12    -7  5  1    8    8    -6  2  9   28   29    -6 -4  4   24   23    -5 -7  5   12   12
  -7 -3  3   38   38    -7  5  2    9    8    -6  2  8   20   21    -6 -4  3   17   18    -5 -7  6   15   14
  -7 -3  4   29   28    -7  5  3   10   10    -6  2  6   10   10    -6 -4  2   12   12    -5 -7  7    8    7
  -7 -3  5    8    6    -7  5  4   19   19    -6  2  4   22   24    -6 -4  1   13   12    -5 -7  8   16   14
  -7 -3  6   14   13    -7  5  5   15   16    -6  2  3   10   11     6 -4  0   29   26    -5 -7  9   24   22
  -7 -3  7   47   47    -7  5  7    9    9    -6  2  2    3    2    -6 -6  9   30   28    -5 -7 10    8    7
  -7 -3  8   17   16    -6  8  6    5    5    -6  2  1   16   17    -6 -6  8   13   11     5 -5  0   22   22
   7 -1  0   16   15    -6  8  5   12   11     6  2  0   11   11    -6 -6  7   16   15    -5 -5  1    7    8
  -7 -1  1    7    7    -6  8  4   14   14    -6  0 12   34   36    -6 -6  6   33   33    -5 -5  2   16   16
  -7 -1  2   11   11    -6  8  3    4    3    -6  0 11    9    9    -6 -6  5   33   33    -5 -5  3   15   15
  -7 -1  3   13   13    -6  8  2   17   16    -6  0 10   28   31    -6 -6  4    9   10    -5 -5  4   25   26
  -7 -1  4   18   19    -6  8  1   11   11    -6  0  9   45   45    -6 -6  3   11   12    -5 -5  5    7    7
  -7 -1  5   18   18     6  8  0   18   18    -6  0  7   20   19    -6 -6  2   63   64    -5 -5  6    8    8
  -7 -1  7    9    9    -6  6  9   28   28    -6  0  6   56   56    -6 -6  1   17   16    -5 -5  7   11    9
  -7 -1  8   13   12    -6  6  8   11   11    -6  0  5   26   27     6 -6  0    8    9    -5 -5  8   26   24
  -7 -1  9   19   20    -6  6  7   14   14    -6  0  4    3    3    -6 -8  6    5    5    -5 -5  9   17   16
   7  1  0   14   15    -6  6  6   33   33    -6  0  3   28   28    -6 -8  5   11   11    -5 -5 10    9    9
  -7  1  1    8    8    -6  6  5   33   34    -6  0  2   67   68    -6 -8  4   14   14    -5 -5 12    5    6
  -7  1  2   11   11    -6  6  4    6    7    -6  0  1   20   20    -6 -8  3    4    3     5 -3  0   65   64
  -7  1  3   13   14    -6  6  3   10   10     6  0  0    8    8    -6 -8  2   15   15    -5 -3  1   52   49
  -7  1  4   17   18    -6  6  2   64   65    -6 -2 11   15   13    -6 -8  1   11   11    -5 -3  2   21   22
  -7  1  5   17   18    -6  6  1   16   16    -6 -2 10    6    6     6 -8  0   19   18    -5 -3  3   21   20
  -7  1  6    3    3     6  6  0    6    7    -6 -2  9   32   29     5 -9  0   34   33    -5 -3  4   37   37
  -7  1  7    8    8    -6  4 11    3    3    -6 -2  8   24   21    -5 -9  1   33   33    -5 -3  5   29   29
  -7  1  8   12   12    -6  4  9   13   14    -6 -2  7    4    3    -5 -9  2   18   19    -5 -3  6   14   13
  -7  1  9   19   20    -6  4  8   16   16    -6 -2  6   10   10    -5 -9  3   11   12    -5 -3  7   49   46

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -3  8   60   60    -5  3  4   36   37    -5  9  2   18   17    -4  6  1   20   21    -4  0  9   12   12
  -5 -3  9   27   24    -5  3  5   29   29    -5  9  3   11   11     4  6  0   11   11    -4  0  7   14   13
  -5 -3 10   10    8    -5  3  6   11   12    -5  9  4   34   34    -4  4 13   22   21    -4  0  6  108  106
  -5 -3 11   50   48    -5  3  7   46   47    -5  9  5   18   18    -4  4 12   17   19    -4  0  5   46   45
  -5 -3 12   24   23    -5  3  8   59   60    -5  9  6   12   11    -4  4 11    9    9    -4  0  4   10    8
  -5 -3 13   13   13    -5  3  9   23   24    -5  9  7   33   33    -4  4 10   20   20    -4  0  3   70   72
   5 -1  0   19   18    -5  3 10    7    7    -5  9  8   32   34    -4  4  9    8    8    -4  0  2  103  103
  -5 -1  1   15   15    -5  3 11   49   48    -4 10  8   14   14    -4  4  8   42   42    -4  0  1   62   62
  -5 -1  2   17   18    -5  3 12   21   24    -4 10  7   13   13    -4  4  7   22   23     4  0  0    7    7
  -5 -1  3   18   19    -5  3 13   12   13    -4 10  6    9    9    -4  4  6   12   12    -4 -2 14   12   12
  -5 -1  4   40   37     5  5  0   22   22    -4 10  5    6    7    -4  4  5   18   18    -4 -2 13   16   17
  -5 -1  5    9    9    -5  5  1    8    8    -4 10  4   18   16    -4  4  4   13   13    -4 -2 12   22   21
  -5 -1  6   12   11    -5  5  2   16   16    -4 10  3    7    7    -4  4  3   21   23    -4 -2 11   13   13
  -5 -1  7    8    8    -5  5  3   15   15    -4 10  2    9   10    -4  4  2   19   20    -4 -2 10    9    8
  -5 -1  8   22   20    -5  5  4   25   27    -4 10  1   12   12    -4  4  1   20   21    -4 -2  9    5    3
  -5 -1  9   30   27    -5  5  5    7    7     4 10  0   16   15     4  4  0   22   23    -4 -2  8   26   25
  -5 -1 10   11   10    -5  5  6    7    7    -4  8 11    7    7    -4  2 14   12   12    -4 -2  7   11   10
  -5 -1 12    9    9    -5  5  7    9    9    -4  8 10   14   14    -4  2 13   16   17    -4 -2  6    6    5
  -5 -1 13   14   14    -5  5  8   24   24    -4  8  8   33   32    -4  2 12   19   21    -4 -2  5   16   14
   5  1  0   17   18    -5  5  9   15   16    -4  8  7   16   15    -4  2 11   11   13    -4 -2  4   39   36
  -5  1  1   14   15    -5  5 10    9    9    -4  8  6   10   10    -4  2 10    8    8    -4 -2  3   27   27
  -5  1  2   18   19    -5  5 11    4    4    -4  8  5    7    7    -4  2  9    5    4    -4 -2  2   29   29
  -5  1  3   19   19    -5  5 12    6    6    -4  8  4    4    5    -4  2  8   24   25    -4 -2  1   14   14
  -5  1  4   34   37     5  7  0   14   14    -4  8  3   23   22    -4  2  7    9    9     4 -2  0   33   33
  -5  1  5    9   10    -5  7  1   14   14     4  8  0   23   23    -4  2  6    5    5    -4 -4 13   21   22
  -5  1  6   11   11    -5  7  2   15   15    -4  6 12    7    8    -4  2  5   14   15    -4 -4 12   18   18
  -5  1  7    8    8    -5  7  3   18   18    -4  6 11    7    7    -4  2  4   33   35    -4 -4 11    9    9
  -5  1  8   20   20    -5  7  4   26   26    -4  6 10   46   48    -4  2  3   26   27    -4 -4 10   22   21
  -5  1  9   27   27    -5  7  5   13   13    -4  6  9   15   15    -4  2  2   28   29    -4 -4  9    8    8
  -5  1 10   10   10    -5  7  6   14   14    -4  6  8   18   18    -4  2  1   10   13    -4 -4  8   42   41
  -5  1 12    7    8    -5  7  7    8    8    -4  6  7   25   26     4  2  0   32   32    -4 -4  7   26   23
  -5  1 13   14   15    -5  7  8   14   14    -4  6  6   77   80    -4  0 14   62   61    -4 -4  6   15   13
   5  3  0   62   64    -5  7  9   21   22    -4  6  5   14   14    -4  0 13   32   34    -4 -4  5   19   18
  -5  3  1   48   49    -5  7 10    7    7    -4  6  4   21   22    -4  0 12    6    6    -4 -4  4   13   13
  -5  3  2   21   22     5  9  0   34   33    -4  6  3   56   57    -4  0 11    7    6    -4 -4  3   23   23
  -5  3  3   19   20    -5  9  1   33   33    -4  6  2   52   53    -4  0 10   43   43    -4 -4  2   17   19

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4 -4  1   20   21    -3-11  3   16   16    -3 -5  7   17   15     3  1  0    8   10    -3  5  6   21   23
   4 -4  0   21   23    -3-11  4   11   11    -3 -5  8   40   36    -3  1  1   19   22    -3  5  7   15   15
  -4 -6 12    7    8    -3-11  5    5    5    -3 -5  9    4    4    -3  1  2   17   19    -3  5  8   37   36
  -4 -6 11    9    9    -3-11  6   13   13    -3 -5 11    9    9    -3  1  3   71   70    -3  5 11    7    8
  -4 -6 10   51   48    -3-11  7   16   15    -3 -5 12   14   14    -3  1  4   31   31    -3  5 12   14   14
  -4 -6  9   16   15    -3-11  8   15   14    -3 -5 13   11   11    -3  1  5    7    8    -3  5 13   10   12
  -4 -6  8   21   19     3 -9  0   34   33     3 -3  0   52   54    -3  1  6   15   15     3  7  0    7    8
  -4 -6  7   29   26    -3 -9  1   64   65    -3 -3  1  142  142    -3  1  7   25   24    -3  7  1   12   12
  -4 -6  6   81   79    -3 -9  2   19   20    -3 -3  2   46   48    -3  1  8   42   38    -3  7  2   18   18
  -4 -6  5   16   16    -3 -9  3   16   17    -3 -3  3   24   22    -3  1  9    6    7    -3  7  3   32   32
  -4 -6  4   22   22    -3 -9  4   20   21    -3 -3  4   40   37    -3  1 10    8    7    -3  7  4   16   16
  -4 -6  3   54   56    -3 -9  5   41   41    -3 -3  5   74   73    -3  1 11   12   12    -3  7  5    4    3
  -4 -6  2   50   53    -3 -9  6   11   11    -3 -3  6   32   32    -3  1 12   14   15    -3  7  6    9    9
  -4 -6  1   20   22    -3 -9  7    6    6    -3 -3  7    9    8    -3  1 13   12   13    -3  7  7   21   21
   4 -6  0   11   12    -3 -9  8   37   35    -3 -3  8   57   58    -3  1 14   12   12    -3  7  8   19   20
  -4 -8 11    8    7    -3 -9  9   42   44    -3 -3  9   66   66     3  3  0   52   54    -3  7  9    3    3
  -4 -8 10   14   14    -3 -9 10   16   16    -3 -3 10   15   14    -3  3  1  142  142    -3  7 10   10   10
  -4 -8  8   33   32     3 -7  0    8    8    -3 -3 11   48   46    -3  3  2   48   48    -3  7 11   11   11
  -4 -8  7   15   15    -3 -7  1   13   13    -3 -3 12   63   62    -3  3  3   22   21    -3  7 12   15   15
  -4 -8  6   11   10    -3 -7  2   17   17    -3 -3 13   20   22    -3  3  4   35   37     3  9  0   32   33
  -4 -8  5    7    7    -3 -7  3   30   32    -3 -3 14   18   19    -3  3  5   73   74    -3  9  1   64   66
  -4 -8  4    4    5    -3 -7  4   16   16     3 -1  0   12   10    -3  3  6   31   31    -3  9  2   19   19
  -4 -8  3   21   22    -3 -7  5    3    2    -3 -1  1   21   22    -3  3  7    5    5    -3  9  3   15   15
   4 -8  0   23   23    -3 -7  6    8    8    -3 -1  2   21   18    -3  3  8   61   59    -3  9  4   21   21
  -4-10  8   14   13    -3 -7  7   21   20    -3 -1  3   71   70    -3  3  9   68   66    -3  9  5   41   42
  -4-10  7   13   13    -3 -7  8   22   20    -3 -1  4   33   31    -3  3 10   12   12    -3  9  6    9    9
  -4-10  6    9    9    -3 -7 10   11   10    -3 -1  5   11    9    -3  3 11   47   46    -3  9  7    4    3
  -4-10  5    7    7    -3 -7 11   11   11    -3 -1  6   16   15    -3  3 12   63   62    -3  9  8   37   36
  -4-10  4   15   16    -3 -7 12   15   16    -3 -1  7   26   23    -3  3 13   19   21    -3  9  9   45   44
  -4-10  3    8    8     3 -5  0   12   12    -3 -1  8   40   39    -3  3 14   16   18    -3  9 10   14   13
  -4-10  2    9    9    -3 -5  1   29   33    -3 -1  9    7    7     3  5  0   12   13     3 11  0   14   14
  -4-10  1   11   12    -3 -5  2   11   12    -3 -1 10    7    7    -3  5  1   30   33    -3 11  1   21   21
   4-10  0   14   15    -3 -5  3   51   54    -3 -1 11   13   12    -3  5  2   12   12    -3 11  2    6    6
   3-11  0   14   13    -3 -5  4   27   27    -3 -1 12   15   15    -3  5  3   51   54    -3 11  3   16   15
  -3-11  1   21   21    -3 -5  5    9    9    -3 -1 13   12   13    -3  5  4   26   28    -3 11  4   11   11
  -3-11  2    6    6    -3 -5  6   24   23    -3 -1 14   11   12    -3  5  5   10    9    -3 11  5    5    6

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -3 11  6   13   13    -2  6 10   42   41    -2  2  4   32   28    -2 -4 12   23   23    -2 -8  2   22   22
  -3 11  7   15   15    -2  6  9   14   14    -2  2  3   17   15    -2 -4 11   21   20    -2 -8  1   24   24
  -3 11  8   15   14    -2  6  8   33   32    -2  2  2   49   49    -2 -4 10    8    8     2 -8  0    4    5
  -2 12  7   33   35    -2  6  7   61   62    -2  2  1   38   38    -2 -4  9   12   12    -2-10 10    8    7
  -2 12  6   28   30    -2  6  6   85   86     2  2  0   59   59    -2 -4  8   28   24    -2-10  9   14   14
  -2 12  5   17   16    -2  6  5   19   19    -2  0 15   19   22    -2 -4  7   24   21    -2-10  8   15   15
  -2 12  4   21   20    -2  6  4   18   17    -2  0 14   52   51    -2 -4  6    6    6    -2-10  7   26   24
  -2 12  3   33   33    -2  6  3   69   72    -2  0 12   19   19    -2 -4  5    6    6    -2-10  6   12   12
  -2 12  2   10   10    -2  6  2   16   16    -2  0 11   20   18    -2 -4  4   29   29    -2-10  5   10    9
  -2 12  1   19   18    -2  6  1   62   64    -2  0 10   81   79    -2 -4  3   50   49    -2-10  4    4    4
   2 12  0   31   33     2  6  0   97   97    -2  0  9    7    6    -2 -4  2   18   20    -2-10  3    9    8
  -2 10 10    6    6    -2  4 14   13   15    -2  0  8   39   38    -2 -4  1   27   29    -2-10  2   17   17
  -2 10  9   16   15    -2  4 13    9    9    -2  0  7  129  127     2 -4  0   16   16    -2-10  1    3    3
  -2 10  8   16   15    -2  4 12   22   23    -2  0  6  105  105    -2 -6 13   12   12     2-10  0   13   13
  -2 10  7   23   24    -2  4 11   18   20    -2  0  5   37   37    -2 -6 12    6    7    -2-12  7   36   34
  -2 10  6   13   12    -2  4 10    9    8    -2  0  4   73   73    -2 -6 11   23   23    -2-12  6   28   30
  -2 10  5   11   10    -2  4  9   13   12    -2  0  3   38   38    -2 -6 10   43   41    -2-12  5   19   18
  -2 10  4    5    5    -2  4  8   26   24    -2  0  2   19   17    -2 -6  9   16   16    -2-12  4   20   20
  -2 10  3    7    8    -2  4  7   21   21    -2  0  1   43   44    -2 -6  8   36   32    -2-12  3   33   32
  -2 10  2   18   18    -2  4  6    7    7     2  0  0  109  108    -2 -6  7   65   62    -2-12  2   11   10
   2 10  0   14   14    -2  4  5    6    6    -2 -2 14   11   12    -2 -6  6   89   86    -2-12  1   19   20
  -2  8 12   24   25    -2  4  4   29   30    -2 -2 13   15   17    -2 -6  5   20   21     2-12  0   35   32
  -2  8 11   12   12    -2  4  3   49   49    -2 -2 12   39   38    -2 -6  4   18   18     1-13  0    9    9
  -2  8  9    7    7    -2  4  2   20   21    -2 -2 11   15   15    -2 -6  3   68   71    -1-13  2    8    8
  -2  8  8    7    8    -2  4  1   28   30    -2 -2 10   21   19    -2 -6  2   16   16    -1-13  3   14   13
  -2  8  7   31   31     2  4  0   15   16    -2 -2  9   30   30    -2 -6  1   66   66    -1-13  4    8    7
  -2  8  6    8    8    -2  2 14   11   13    -2 -2  8   33   34     2 -6  0   96   96    -1-13  5    6    6
  -2  8  5    5    5    -2  2 13   15   17    -2 -2  7   69   68    -2 -8 12   25   25     1-11  0   23   23
  -2  8  4   15   15    -2  2 12   39   38    -2 -2  6   31   31    -2 -8 11   12   12    -1-11  1    5    5
  -2  8  3   26   27    -2  2 11   15   15    -2 -2  5   17   15    -2 -8  9    9    7    -1-11  2   32   32
  -2  8  2   22   22    -2  2 10   20   19    -2 -2  4   28   28    -2 -8  8    9    9    -1-11  3   17   17
  -2  8  1   24   24    -2  2  9   29   30    -2 -2  2   47   50    -2 -8  7   33   31    -1-11  4   10    9
   2  8  0    6    5    -2  2  8   36   33    -2 -2  1   36   38    -2 -8  6    9    8    -1-11  5   23   22
  -2  6 13    8   10    -2  2  7   69   69     2 -2  0   59   59    -2 -8  5    5    5    -1-11  7   28   26
  -2  6 12    4    4    -2  2  6   34   30    -2 -4 14   14   15    -2 -8  4   15   15    -1-11  8    5    5
  -2  6 11   24   24    -2  2  5   13   14    -2 -4 13    9    9    -2 -8  3   25   27    -1-11  9    5    4

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 -9  0   24   25    -1 -5 10    8    7    -1  1  2   62   61    -1  5 12   19   19    -1 11  9    5    4
  -1 -9  1   51   51    -1 -5 11   17   21    -1  1  3   81   80    -1  5 13   14   15     1 13  0   11   10
  -1 -9  2   57   57    -1 -5 12   20   19    -1  1  4   21   19    -1  5 14    5    6    -1 13  2    7    7
  -1 -9  3   24   25    -1 -5 13   15   15    -1  1  5   10   10     1  7  0   25   26    -1 13  3   15   13
  -1 -9  4   21   22    -1 -5 14    5    7    -1  1  7   45   43    -1  7  1    6    6    -1 13  4    7    7
  -1 -9  5   74   74     1 -3  0   46   45    -1  1  9   12   11    -1  7  2   35   36    -1 13  5    6    5
  -1 -9  6   26   26    -1 -3  1  108  107    -1  1 10   10   10    -1  7  3   43   46     0 12  7   28   27
  -1 -9  7   21   20    -1 -3  2   93   96    -1  1 11   24   23    -1  7  4   11   10     0 12  6   10    9
  -1 -9  8   11   11    -1 -3  3  100  101    -1  1 12   16   16    -1  7  5   15   15     0 12  5   16   15
  -1 -9  9   48   47    -1 -3  4   44   43    -1  1 13    8    9    -1  7  6   10   10     0 12  4   34   34
  -1 -9 10   11   10    -1 -3  5  136  135    -1  1 14    7    8    -1  7  7   32   31     0 12  3   28   28
  -1 -9 11    9   10    -1 -3  6   55   55    -1  1 15   18   22    -1  7  8   15   15     0 12  2   13   13
   1 -7  0   23   25    -1 -3  8    9    9     1  3  0   46   45    -1  7  9    6    5     0 12  1   17   16
  -1 -7  1    5    5    -1 -3  9   79   79    -1  3  1  108  108    -1  7 10    7    7     0 12  0   63   61
  -1 -7  2   35   37    -1 -3 10    6    6    -1  3  2   96   96    -1  7 11   13   13     0 10 10   10   10
  -1 -7  3   44   45    -1 -3 11    5    5    -1  3  3  101  101    -1  7 12    7    8     0 10  9    9    9
  -1 -7  4   10   10    -1 -3 12   63   62    -1  3  5  133  135     1  9  0   24   23     0 10  8    4    4
  -1 -7  5   17   16    -1 -3 13   72   70    -1  3  6   59   55    -1  9  1   51   51     0 10  7   11   11
  -1 -7  6    9    9    -1 -3 14    6    7    -1  3  7   26   23    -1  9  2   58   58     0 10  6   20   19
  -1 -7  7   31   31     1 -1  0   26   26    -1  3  8    8    8    -1  9  3   23   24     0 10  5    7    7
  -1 -7  8   17   16    -1 -1  1   19   18    -1  3  9   80   79    -1  9  4   19   20     0 10  4    5    6
  -1 -7  9    4    5    -1 -1  2   63   61    -1  3 10    6    6    -1  9  5   73   75     0 10  3    8    9
  -1 -7 10    7    7    -1 -1  3   80   79    -1  3 12   60   61    -1  9  6   26   26     0 10  2   24   24
  -1 -7 11   12   12    -1 -1  4   21   19    -1  3 13   70   70    -1  9  7   19   18     0 10  1    8    8
  -1 -7 12    7    8    -1 -1  5   13   10     1  5  0   25   26    -1  9  8   11   11     0 10  0   10   10
  -1 -7 13    4    4    -1 -1  6    4    3    -1  5  1   19   18    -1  9  9   50   49     0  8 12   17   17
   1 -5  0   25   26    -1 -1  7   44   43    -1  5  2   43   44    -1  9 10    8    8     0  8 11   30   30
  -1 -5  1   17   18    -1 -1  8   18   18    -1  5  3   40   41    -1  9 11    8    8     0  8 10    7    8
  -1 -5  2   42   44    -1 -1  9   12   10    -1  5  4   24   24     1 11  0   23   23     0  8  9   15   15
  -1 -5  3   41   41    -1 -1 10   12   10    -1  5  5   13   13    -1 11  1    6    6     0  8  8   16   15
  -1 -5  4   24   24    -1 -1 11   23   22    -1  5  6   10   11    -1 11  2   33   32     0  8  7   36   34
  -1 -5  5   13   13    -1 -1 12   17   16    -1  5  7   38   37    -1 11  3   16   16     0  8  6   44   43
  -1 -5  6   11   11    -1 -1 13    9   10    -1  5  8    8    7    -1 11  4    9   10     0  8  5   12   11
  -1 -5  7   40   37    -1 -1 14    7    7    -1  5  9   13   12    -1 11  5   23   22     0  8  4   13   13
  -1 -5  8    7    7     1  1  0   27   27    -1  5 10    8    8    -1 11  7   27   26     0  8  3    3    3
  -1 -5  9   12   11    -1  1  1   18   18    -1  5 11   19   20    -1 11  8    4    5     0  8  2   22   22

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0  8  1   28   28     0  2  7   33   33     0 -4 14    6    8     0 -8  3    4    3     1 -9  1   15   14
   0  8  0   12   12     0  2  6   28   26     0 -4 12   25   27     0 -8  2   21   22     1 -9  2   34   35
   0  6 13   17   17     0  2  5   13   12     0 -4 11   32   31     0 -8  1   28   28     1 -9  3   35   34
   0  6 12   18   21     0  2  4   16   15     0 -4 10    8   10     0 -8  0   12   12     1 -9  4   21   21
   0  6 11   56   58     0  2  3   59   57     0 -4  9   33   33     0-10 10   10    9     1 -9  5   39   40
   0  6 10   48   47     0  2  2   79   76     0 -4  8   10    9     0-10  9    8    8     1 -9  6   61   61
   0  6  9   17   16     0  2  1   13   15     0 -4  7   45   45     0-10  8    5    5     1 -9  7   29   28
   0  6  8   70   66     0  2  0   40   41     0 -4  6   65   64     0-10  7   11   12     1 -9  8   19   19
   0  6  7   64   61     0  0 14   14   16     0 -4  5   22   19     0-10  6   19   18     1 -9  9   43   43
   0  6  6    6    7     0  0 13   33   35     0 -4  4   25   23     0-10  5    6    7     1 -9 10   23   24
   0  6  5   32   32     0  0 12   44   46     0 -4  3   18   20     0-10  4    5    5     1 -7  0   23   25
   0  6  4   76   77     0  0 11   67   64     0 -4  2   28   29     0-10  3   10   10     1 -7  1   16   16
   0  6  3   29   30     0  0 10   52   52     0 -4  1   39   42     0-10  2   23   24     1 -7  2   30   31
   0  6  2   21   20     0  0  9   34   30     0 -4  0   56   59     0-10  1    8    8     1 -7  3   25   26
   0  6  1   52   52     0  0  8   78   78     0 -6 13   17   19     0-10  0   10   10     1 -7  4    7    8
   0  6  0  138  139     0  0  7   57   56     0 -6 11   54   57     0-12  7   28   26     1 -7  5   14   14
   0  4 14    6    8     0  0  6   37   40     0 -6 10   47   47     0-12  6   10   10     1 -7  6   17   16
   0  4 13    5    5     0  0  5   99   96     0 -6  9   18   18     0-12  5   17   17     1 -7  7   14   14
   0  4 12   27   27     0  0  4   51   51     0 -6  8   69   66     0-12  4   33   33     1 -7  8    7    7
   0  4 11   30   31     0  0  3  114  112     0 -6  7   60   60     0-12  3   28   27     1 -7  9    8    9
   0  4 10    9   10     0  0  2    6    7     0 -6  6    9    9     0-12  2   15   15     1 -7 10   17   17
   0  4  9   35   33     0  0  1   62   59     0 -6  5   33   33     0-12  1   17   17     1 -7 11   16   17
   0  4  8    9    9     0 -2 13   17   17     0 -6  4   74   76     0-12  0   62   60     1 -7 12    6    8
   0  4  7   45   44     0 -2 12    9    8     0 -6  3   28   30     1-13  0    9    9     1 -5  0   25   26
   0  4  6   67   65     0 -2 11   28   29     0 -6  2   22   22     1-13  1   15   14     1 -5  1   45   47
   0  4  5   22   18     0 -2 10   21   19     0 -6  1   51   52     1-13  2   13   12     1 -5  2   55   55
   0  4  4   25   23     0 -2  9    7    5     0 -6  0  138  139     1-13  3    8    8     1 -5  3   25   26
   0  4  3   21   20     0 -2  8    4    3     0 -8 12   17   18     1-13  4   10    9     1 -5  4   18   19
   0  4  2   30   30     0 -2  7   36   33     0 -8 11   31   30     1-11  0   22   23     1 -5  5   10   10
   0  4  1   39   42     0 -2  6   27   26     0 -8 10    8    8     1-11  1   18   17     1 -5  6   41   41
   0  4  0   57   59     0 -2  5   13   12     0 -8  9   15   15     1-11  2   17   17     1 -5  7   25   24
   0  2 13   16   17     0 -2  4   15   15     0 -8  8   15   14     1-11  3   15   14     1 -5  9    3    3
   0  2 12    8    8     0 -2  3   58   57     0 -8  7   34   33     1-11  5    8    8     1 -5 10   12   13
   0  2 11   30   29     0 -2  2   80   77     0 -8  6   43   43     1-11  6   24   24     1 -5 12    4    3
   0  2 10   19   19     0 -2  1   12   15     0 -8  5   11   11     1-11  8    5    4     1 -5 13    8    8
   0  2  9    5    4     0 -2  0   39   41     0 -8  4   12   12     1 -9  0   25   25     1 -3  0   44   45

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 -3  1   20   20     1  1  9    5    5     1  7  4    8    8     2 12  1   33   31     2  4  8    4    4
   1 -3  2   36   36     1  1 10   23   22     1  7  5   14   13     2 12  0   34   33     2  4  7   15   14
   1 -3  3   77   78     1  1 11   21   21     1  7  6   17   15     2 10  8   10   10     2  4  6   32   32
   1 -3  4   32   33     1  1 12    7    7     1  7  7   15   14     2 10  6   31   28     2  4  5   15   14
   1 -3  5  100   99     1  1 13    7    8     1  7  8    8    7     2 10  5   15   15     2  4  4   13   12
   1 -3  6  126  126     1  1 14   11   12     1  7  9   10   10     2 10  3   13   12     2  4  3   13   11
   1 -3  7   46   46     1  3  0   45   45     1  7 10   16   17     2 10  2   10   11     2  4  2   59   57
   1 -3  8   20   20     1  3  1   21   20     1  7 11   17   17     2 10  1   16   16     2  4  1   40   42
   1 -3  9   73   72     1  3  2   38   36     1  7 12    8    8     2 10  0   14   14     2  4  0   15   16
   1 -3 10   24   23     1  3  3   81   78     1  9  0   23   23     2  8 10   17   16     2  2 13    8    9
   1 -3 11   22   23     1  3  4   34   32     1  9  1   15   14     2  8  8    9    8     2  2 11   34   34
   1 -3 12    4    3     1  3  5  100   99     1  9  2   35   36     2  8  7   10    9     2  2 10   32   31
   1 -3 13   57   55     1  3  6  127  126     1  9  3   35   35     2  8  6   31   30     2  2  9   11   12
   1 -3 14   21   24     1  3  7   48   46     1  9  4   19   19     2  8  5   13   13     2  2  8   34   33
   1 -1  0   25   26     1  3  8   17   18     1  9  5   41   40     2  8  4   20   20     2  2  7    9    7
   1 -1  1   39   39     1  3  9   73   73     1  9  6   63   61     2  8  3   10   10     2  2  6   62   61
   1 -1  2   80   78     1  3 10   25   23     1  9  7   29   28     2  8  2   21   21     2  2  5   63   59
   1 -1  3   48   48     1  3 11   23   22     1  9  8   19   17     2  8  1   37   36     2  2  4    9    8
   1 -1  4   19   16     1  3 12    4    5     1  9  9   45   43     2  8  0    5    5     2  2  3   28   28
   1 -1  5    5    4     1  3 13   57   56     1  9 10   26   25     2  6 12   62   64     2  2  2    4    3
   1 -1  6   29   31     1  3 14   20   23     1 11  0   22   23     2  6 11   29   30     2  2  1   34   31
   1 -1  8    7    7     1  5  0   24   26     1 11  1   18   17     2  6 10    8   10     2  2  0   55   59
   1 -1  9    5    5     1  5  1   45   47     1 11  2   17   17     2  6  9   12   11     2  0 13    5    6
   1 -1 10   24   22     1  5  2   54   55     1 11  3   15   14     2  6  8   45   42     2  0 12   72   71
   1 -1 11   20   20     1  5  3   25   26     1 11  5    9    8     2  6  7    6    6     2  0 11   60   58
   1 -1 12    6    7     1  5  4   19   18     1 11  6   25   24     2  6  5   18   16     2  0 10    6    5
   1 -1 13    8    8     1  5  5   11   10     1 11  8    5    4     2  6  4  102  102     2  0  9    4    4
   1 -1 14   11   13     1  5  6   41   41     1 13  0   10   10     2  6  3   39   39     2  0  8   78   77
   1  1  0   27   27     1  5  7   25   23     1 13  1   16   15     2  6  2   22   20     2  0  7   11    9
   1  1  1   41   40     1  5 10   12   13     1 13  2   13   12     2  6  1   78   81     2  0  6   31   27
   1  1  2   80   78     1  5 11   23   22     1 13  3    9    8     2  6  0   97   97     2  0  5   54   54
   1  1  3   48   48     1  5 13    9    9     1 13  4   10   10     2  4 13    5    6     2  0  4  137  135
   1  1  5    7    4     1  7  0   23   26     2 12  5   19   19     2  4 12    6    6     2  0  3   36   36
   1  1  6   32   31     1  7  1   17   17     2 12  4   45   43     2  4 11   12   12     2  0  2  105  103
   1  1  7   32   31     1  7  2   29   30     2 12  3   14   14     2  4 10   26   24     2  0  1  105  104
   1  1  8    8    7     1  7  3   26   27     2 12  2   14   13     2  4  9    5    5     2  0  0  105  108

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2 -2 13    8   10     2 -6  2   22   23     3 -9  2   18   18     3 -3  6   60   58     3  3  5   10   10
   2 -2 11   32   33     2 -6  1   81   81     3 -9  3   55   55     3 -3  7   76   75     3  3  6   58   58
   2 -2 10   30   32     2 -6  0   96   96     3 -9  4   16   17     3 -3  8    6    7     3  3  7   76   75
   2 -2  9   12   12     2 -8 10   17   16     3 -9  5   12   13     3 -3  9   43   43     3  3  8    5    5
   2 -2  8   33   33     2 -8  8    7    7     3 -9  6   39   40     3 -3 10   63   61     3  3  9   46   43
   2 -2  7    8    6     2 -8  7    9    9     3 -9  7   37   38     3 -3 11   18   20     3  3 10   62   61
   2 -2  6   65   62     2 -8  6   29   30     3 -9  8   18   20     3 -3 12   21   23     3  3 11   20   21
   2 -2  5   59   59     2 -8  5   11   12     3 -7  0    8    8     3 -1  0    9   10     3  3 12   20   22
   2 -2  4    8    8     2 -8  4   19   19     3 -7  1   32   33     3 -1  1   41   43     3  5  0   12   13
   2 -2  3   31   29     2 -8  3   10   10     3 -7  2   18   19     3 -1  2   47   44     3  5  1   28   30
   2 -2  2    5    4     2 -8  2   22   22     3 -7  3   11   12     3 -1  3   11   10     3  5  2   33   34
   2 -2  1   28   31     2 -8  1   34   36     3 -7  4    9   10     3 -1  4    9    8     3  5  3    6    5
   2 -2  0   59   59     2 -8  0    4    5     3 -7  5   17   19     3 -1  5   28   27     3  5  4    9    9
   2 -4 13    5    6     2-10  8   11   10     3 -7  6   20   20     3 -1  6   23   21     3  5  5   24   22
   2 -4 12    7    7     2-10  6   28   28     3 -7  7   10   11     3 -1  7    5    5     3  5  6   19   17
   2 -4 11   12   12     2-10  5   16   16     3 -7  8    6    7     3 -1  8    9    9     3  5  7    5    4
   2 -4  9    6    5     2-10  4    3    3     3 -7  9   10   11     3 -1  9   17   17     3  5  8    8    8
   2 -4  8    5    4     2-10  3   11   12     3 -7 10   12   12     3 -1 10   23   25     3  5  9   12   12
   2 -4  7   15   14     2-10  2   10   11     3 -5  0   12   12     3 -1 12   10   11     3  5 10   27   26
   2 -4  6   31   31     2-10  1   17   17     3 -5  1   29   30     3  1  0   11   10     3  5 11    7    7
   2 -4  5   15   14     2-10  0   13   13     3 -5  2   30   33     3  1  1   45   43     3  7  0    7    8
   2 -4  4   12   13     2-12  5   18   19     3 -5  3    5    4     3  1  2   47   43     3  7  1   32   33
   2 -4  3   11   11     2-12  4   43   42     3 -5  4    8    9     3  1  3   14   11     3  7  2   18   18
   2 -4  2   54   57     2-12  3   15   15     3 -5  5   21   22     3  1  4    9    8     3  7  3   12   12
   2 -4  1   39   42     2-12  2   15   15     3 -5  6   17   17     3  1  5   31   27     3  7  4   11   10
   2 -4  0   15   16     2-12  1   31   31     3 -5  7    3    3     3  1  6   20   20     3  7  5   21   19
   2 -6 12   64   64     2-12  0   34   32     3 -5  8    8    8     3  1  7    7    6     3  7  6   22   20
   2 -6 11   30   30     3-11  0   13   13     3 -5  9   12   13     3  1  8   11    9     3  7  7   11   10
   2 -6 10   11   12     3-11  1   20   20     3 -5 10   23   25     3  1  9   19   18     3  7  8    8    7
   2 -6  9   12   12     3-11  2   10   10     3 -5 11    7    7     3  1 10   24   24     3  7  9   11   11
   2 -6  8   40   41     3-11  3    4    5     3 -3  0   52   54     3  1 12   11   11     3  7 10   10   12
   2 -6  7    7    7     3-11  4   15   14     3 -3  1   18   17     3  3  0   53   54     3  9  0   33   33
   2 -6  6    5    5     3-11  5   18   18     3 -3  2   21   23     3  3  1   18   16     3  9  1   10    9
   2 -6  5   17   17     3-11  6   16   16     3 -3  3   74   75     3  3  2   26   24     3  9  2   18   18
   2 -6  4  102  102     3 -9  0   32   33     3 -3  4   27   28     3  3  3   76   75     3  9  3   57   56
   2 -6  3   37   39     3 -9  1   12   12     3 -3  5    9    9     3  3  4   27   27     3  9  4   15   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3  9  5   11   10     4  4 10   25   25     4 -2  8    3    4     4 -8  1   12   12     5 -1  1   29   29
   3  9  6   44   41     4  4  9   17   18     4 -2  7    4    4     4 -8  0   23   23     5 -1  2    4    4
   3  9  7   37   38     4  4  8   18   17     4 -2  6   20   20     4-10  5   13   13     5 -1  3   12   11
   3  9  8   18   18     4  4  7   18   16     4 -2  5   28   27     4-10  4   11   12     5 -1  4   20   20
   3 11  0   14   14     4  4  6   17   18     4 -2  4    6    7     4-10  3   12   13     5 -1  5   19   19
   3 11  1   19   20     4  4  5   37   37     4 -2  3   25   25     4-10  2    6    7     5 -1  6    7    7
   3 11  2   10   10     4  4  4   34   29     4 -2  2   19   20     4-10  1   15   15     5 -1  7    7    7
   3 11  3    5    5     4  4  3   25   21     4 -2  1   44   46     4-10  0   15   15     5 -1  8    5    3
   3 11  4   15   14     4  4  2    6    6     4 -2  0   29   33     5 -9  0   32   33     5 -1  9   20   22
   3 11  5   19   18     4  4  1   13   12     4 -4  9   16   18     5 -9  1   14   15     5  1  0   19   18
   3 11  6   17   16     4  4  0   22   23     4 -4  8   17   17     5 -9  2   11   11     5  1  1   30   30
   4 10  5   13   12     4  2 11    8    8     4 -4  7   15   16     5 -9  3   42   42     5  1  2    3    3
   4 10  4   11   11     4  2 10   14   13     4 -4  6   17   17     5 -9  4   21   21     5  1  3   12   11
   4 10  3   14   13     4  2  9   17   17     4 -4  5   38   38     5 -7  0   14   14     5  1  4   19   19
   4 10  2    7    7     4  2  8    5    5     4 -4  4   28   29     5 -7  1   20   22     5  1  5   22   20
   4 10  1   14   14     4  2  7    4    5     4 -4  3   20   21     5 -7  2    8    8     5  1  6    6    6
   4 10  0   16   15     4  2  6   21   19     4 -4  2    7    6     5 -7  4   14   15     5  1  7    7    7
   4  8  8   13   12     4  2  5   28   27     4 -4  1   12   12     5 -7  5   12   12     5  1  8    4    3
   4  8  7   12   11     4  2  4   10    8     4 -4  0   21   23     5 -5  0   21   22     5  1  9   21   22
   4  8  6    9    8     4  2  3   28   24     4 -6  9   22   23     5 -5  1   19   20     5  3  0   65   64
   4  8  5   39   37     4  2  2   22   20     4 -6  8   38   40     5 -5  3   14   14     5  3  1   27   28
   4  8  4    7    6     4  2  1   49   46     4 -6  7   14   15     5 -5  4   18   18     5  3  2    8    6
   4  8  3   12   12     4  2  0   32   32     4 -6  6   29   29     5 -5  5   19   20     5  3  3   77   74
   4  8  2    4    4     4  0 11   15   16     4 -6  5   60   62     5 -5  6    7    9     5  3  4   34   31
   4  8  1   12   12     4  0  9   24   25     4 -6  4   40   41     5 -5  7    6    6     5  3  5   20   17
   4  8  0   23   23     4  0  8   34   34     4 -6  3   17   19     5 -3  0   62   64     5  3  6    5    4
   4  6  9   23   24     4  0  6   38   36     4 -6  2   36   38     5 -3  1   27   28     5  3  7   54   50
   4  6  8   38   41     4  0  5   61   64     4 -6  1   34   36     5 -3  2    8    8     5  3  8    4    4
   4  6  7   15   13     4  0  4   86   85     4 -6  0   11   12     5 -3  3   72   74     5  3  9    5    6
   4  6  6   31   29     4  0  3   13   14     4 -8  8   11   12     5 -3  4   30   30     5  5  0   22   22
   4  6  5   62   63     4  0  2   30   26     4 -8  7   11   11     5 -3  5   18   18     5  5  1   20   19
   4  6  4   41   41     4  0  1   75   73     4 -8  6    8    9     5 -3  6    5    5     5  5  3   17   14
   4  6  3   18   17     4  0  0    7    7     4 -8  5   36   37     5 -3  7   46   49     5  5  4   21   18
   4  6  2   40   38     4 -2 11    8    8     4 -8  4    6    6     5 -3  8    5    6     5  5  5   21   20
   4  6  1   35   36     4 -2 10   13   14     4 -8  3   11   12     5 -3  9    6    8     5  5  6    8    9
   4  6  0   12   11     4 -2  9   14   17     4 -8  2    4    4     5 -1  0   18   18     5  5  7    7    6

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   5  7  0   14   14     6  6  0    6    7     6  0  4    6    5     6 -4  0   25   26     7 -1  0   15   15
   5  7  1   22   22     6  4  6   10    9     6  0  2   46   45     6 -6  5   25   26     7 -1  1    9    9
   5  7  2    8    8     6  4  5   18   16     6  0  1   14   13     6 -6  4    7    8     7 -1  2   11   11
   5  7  4   15   15     6  4  4   16   15     6  0  0    9    8     6 -6  3   12   13     7 -1  3   14   14
   5  7  5   15   13     6  4  3   12   10     6 -2  7   14   16     6 -6  2   35   36     7 -1  4   12   12
   5  9  0   34   33     6  4  2   17   15     6 -2  6    5    5     6 -6  1   25   25     7  1  0   15   15
   5  9  1   13   13     6  4  1   20   18     6 -2  5   17   17     6 -6  0    9    9     7  1  1    9    9
   5  9  2   10   10     6  4  0   26   27     6 -2  4   31   30     6 -8  2    7    7     7  1  2   12   12
   5  9  3   44   43     6  2  7   16   16     6 -2  3    4    5     6 -8  1   11   11     7  1  3   15   14
   5  9  4   23   21     6  2  6    6    5     6 -2  2   15   15     6 -8  0   18   18     7  1  4   11   12
   6  8  2    8    7     6  2  5   20   17     6 -2  1    4    5     7 -5  0   14   14     7  3  0   35   32
   6  8  1   12   12     6  2  4   33   30     6 -2  0   12   12     7 -5  1    8    8     7  3  1   31   27
   6  8  0   18   18     6  2  3    6    6     6 -4  6    9    9     7 -5  2    7    7     7  3  2   11    9
   6  6  5   28   26     6  2  2   16   15     6 -4  5   16   16     7 -3  0   32   32     7  3  3   31   28
   6  6  4    7    7     6  2  1    7    6     6 -4  4   15   15     7 -3  1   27   27     7  5  0   16   14
   6  6  3   12   11     6  2  0   13   11     6 -4  3   10   10     7 -3  2   10   10     7  5  1    9    8
   6  6  2   39   36     6  0  6   52   52     6 -4  2   14   15     7 -3  3   27   28     7  5  2    8    7
   6  6  1   27   25     6  0  5   33   34     6 -4  1   17   18