OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR SAMPLE 33

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

  -1  3  5   169.2 -167.8         -1  5 11    10.8  -12.6          1  3  7    56.5  -56.4
   0  0  3   160.2 -156.7         -1  5 12     9.8  -10.3          1  3  6   147.6  145.9
   0  6  0   180.9  180.9         -1  5 13     7.3    6.7          1  3  5   138.3 -138.1
   2  0  0   157.3  152.6         -1  5 14     7.1    7.2          1  3  4    21.5   20.2
  -2  0  7   148.3 -147.0          1  3  1    31.0  -31.5          1  3  3   112.6 -114.2
  -3  3  1   176.5 -177.5          1  3  0    10.5   -8.3          1  3  2    79.5   79.8
   1 13  1    14.1  -13.0         -1  3  1   142.8 -147.4          1  5 13     9.0    9.2
   1 13  0    16.1   15.7         -1  3  2   149.4  151.9          1  5 11     9.0  -10.6
  -1 13  2     7.4   -6.8         -1  3  3   139.5 -140.6          1  5 10    10.5  -11.3
  -1 13  3    18.6  -18.8         -1  3  4    82.6   81.3          1  5  9     5.0    6.6
   1 11  0    10.8   10.5         -1  3  6    75.9   74.0          1  5  7    19.6  -19.4
  -1 11  1    10.7   10.2         -1  3  8    27.7   30.4          1  5  6    24.4  -25.5
  -1 11  2    23.4  -23.0         -1  3  9    86.1  -88.0          1  5  5     7.6    8.8
  -1 11  3    19.5  -18.7         -1  3 10    14.2   15.4          1  5  4    10.4    9.7
  -1 11  4     5.2   -3.7         -1  3 11    26.5  -26.6          1  5  3    20.2  -22.3
  -1 11  5    14.7   14.4         -1  3 12    72.4   70.9          1  5  2    61.8  -62.6
  -1 11  7    10.1  -10.6         -1  3 13    56.4  -55.4          1  7 11    12.7  -14.0
  -1 11  8     9.6   -9.6         -1  3 14    11.5   10.2          1  7 10     7.9   -7.6
  -1 11  9     6.0    6.1         -1  3 15    24.1  -21.6          1  7  8     6.4    6.3
   1  9  1    29.8  -30.9          1  1  1    31.7  -35.6          1  7  7    16.6  -17.4
  -1  9  1    78.0  -78.7          1  1  0    32.1   34.8          1  7  6    13.4  -14.0
  -1  9  2    86.9   86.9         -1  1  1    17.0   18.3          1  7  4    11.3   12.2
  -1  9  3    50.5  -51.1         -1  1  2    65.6  -63.8          1  7  3    24.0  -26.2
  -1  9  4    36.2   37.9         -1  1  3    84.6  -82.6          1  7  2    33.7  -36.8
  -1  9  5    95.0  -95.9         -1  1  4    20.6  -22.4          1  9 10    23.7   24.2
  -1  9  6    43.5   42.9         -1  1  5    12.4   13.2          1  9  9    49.1  -49.6
  -1  9  8    25.5   25.7         -1  1  7    33.3  -33.2          1  9  8    10.1   10.3
  -1  9  9    55.2  -54.4         -1  1  8    17.6  -15.9          1  9  7    32.7  -33.9
  -1  9 10    11.8   11.3         -1  1  9     6.3    5.8          1  9  6    79.0   82.6
  -1  9 11    19.1  -19.9         -1  1 11    18.1  -16.4          1  9  5    68.7  -72.5
   1  7  1    18.6  -19.5         -1  1 12    11.9  -10.4          1  9  4    12.5   13.5
   1  7  0    26.3   28.7         -1  1 13     6.5    5.6          1  9  3    52.9  -55.2
  -1  7  2    30.6  -32.5         -1  1 14     8.9    8.9          1  9  2    58.9   61.8
  -1  7  3    44.3  -45.9         -1  1 15     8.1   -7.3          1 11  7     4.9   -4.8
  -1  7  5    12.8   13.2          1  1 13    10.6    9.8          1 11  6    12.0  -11.9
  -1  7  7    27.7  -27.7          1  1 11    17.7  -15.6          1 11  5     6.3    6.0
  -1  7  8     8.8   -8.5          1  1 10    14.5  -12.4          1 11  3     7.6   -7.1
  -1  7 11    10.7  -12.0          1  1  7    28.1  -26.2          1 11  2    25.7  -25.7
  -1  7 12     5.6   -5.4          1  1  6    23.7  -26.2          1 13  4    12.5   12.8
   1  5  1    19.7  -22.4          1  1  5     5.4    5.2          1 13  3    10.6  -10.4
   1  5  0    15.5   17.2          1  1  4    10.3    8.8          1 13  2    13.0  -12.8
  -1  5  1    16.9   18.4          1  1  3    48.1  -47.6          0  0 15    34.0  -34.4
  -1  5  2    43.2  -43.3          1  1  2    84.4  -86.4          0  0 14    26.9   26.0
  -1  5  3    47.1  -47.7          1  3 14    25.7   24.5          0  0 13    11.8    9.8
  -1  5  4    14.3  -15.4          1  3 13    56.1  -53.1          0  0 12    35.3   34.8
  -1  5  5    13.4   14.5          1  3 12    26.4   26.3          0  0 11    66.7  -65.6
  -1  5  6     7.8   -7.7          1  3 11     5.5    4.5          0  0 10    67.0   64.6
  -1  5  7    23.0  -22.5          1  3 10    29.1   30.2          0  0  9    54.1  -52.2
  -1  5  8    13.4  -13.5          1  3  9    78.0  -79.8          0  0  8    94.7   92.8
  -1  5  9     8.4    9.0          1  3  8    13.9   14.5          0  0  7   100.1  -96.8

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

   0  0  6    85.9   84.3          0  8  6    28.7   28.9         -2  2  1    55.4   53.8
   0  0  5    57.8   55.5          0  8  5     6.5    6.0          2  4 13     7.2   -7.1
   0  0  4    89.0   85.0          0  8  4    21.5  -21.6          2  4 12     4.7   -4.0
   0  0  2    43.0   39.7          0  8  2    16.0   16.3          2  4 11     9.0    7.8
   0  0  1    87.6  -92.0          0  8  1    20.7   22.2          2  4 10    11.8   13.5
   0  2 15    11.3   10.3          0  8  0     7.2    5.9          2  4  7    13.5   13.2
   0  2 13    10.0   -9.3          0 10 10     5.5    4.8          2  4  6    28.3   29.5
   0  2 12     6.5    4.6          0 10  9     9.4  -10.0          2  4  5     4.3    1.8
   0  2 11    17.8   16.8          0 10  7    12.1   12.3          2  4  4    13.3  -15.7
   0  2 10     8.0    7.2          0 10  6    15.2   14.9          2  4  3     5.9    7.7
   0  2  9     5.7   -5.4          0 10  5    13.1  -13.4          2  4  2    57.4   56.6
   0  2  8     7.7    6.1          0 10  3    11.4   11.8          2  4  1    39.8   41.6
   0  2  7    30.0   33.0          0 10  2    29.5   30.5          2  4  0     5.6   -5.4
   0  2  6    14.8   14.6          0 10  0    10.5  -11.0         -2  4  1    28.5  -29.0
   0  2  5    11.2  -10.5          0 12  7    42.9  -43.5          2  6 12    51.2   52.3
   0  2  3    66.2   68.3          0 12  6    24.2   23.7          2  6 11    45.1  -45.6
   0  2  2    77.0   77.2          0 12  5     4.5    2.9          2  6 10    24.1   25.6
   0  2  1     8.8   11.2          0 12  4    42.2   42.8          2  6  9    25.4  -25.4
   0  2  0    42.0  -39.4          0 12  3    48.2  -48.3          2  6  8    51.4   50.7
   0  4 14     7.2   -8.0          0 12  2    13.1   13.0          2  6  7    30.7  -32.4
   0  4 13     4.4   -4.4          0 12  1    34.4  -34.1          2  6  6    16.4   15.9
   0  4 12    21.7   21.7          0 12  0    94.3   92.8          2  6  5    25.9  -26.6
   0  4 11    21.7   23.0          0 14  1     5.3    3.9          2  6  4   123.7  126.2
   0  4  9    30.3  -33.3          0 14  0    11.0  -10.7          2  6  3    75.6  -77.3
   0  4  8     8.4   -7.5          2  0 14    24.0   21.9          2  6  2    42.9   41.9
   0  4  7    44.6   43.4          2  0 13    10.3   -9.0          2  6  1   116.2 -116.7
   0  4  6    60.2   60.1          2  0 12    54.6   53.6          2  6  0   134.9  137.7
   0  4  5    10.9    8.9          2  0 11    71.9  -70.8         -2  6  1    39.0   36.3
   0  4  4    24.4  -25.6          2  0 10    30.0   27.3          2  8 11     8.7    8.2
   0  4  3    19.1  -20.2          2  0  9    15.8  -14.9          2  8 10     6.4    6.9
   0  4  2    28.6   29.3          2  0  8    90.6   88.5          2  8  8     8.2   -8.1
   0  4  1    43.5   45.3          2  0  7    33.2  -30.8          2  8  7    10.9   12.1
   0  4  0    55.2   55.2          2  0  5    71.5  -70.2          2  8  6    15.1   15.7
   0  6 12    14.3   15.1          2  0  3    82.4  -80.5          2  8  5     7.6    7.2
   0  6 11    58.9  -61.3          2  0  2   139.2  138.6          2  8  4    14.9  -16.4
   0  6 10    56.5   58.6          2  0  1   152.0 -151.6          2  8  3     5.2    5.8
   0  6  9    16.5  -17.5         -2  0  1     8.4    6.1          2  8  2    24.4   26.1
   0  6  8    79.8   80.7          2  2 13     8.3   -9.0          2  8  1    28.0   28.9
   0  6  7    88.5  -89.3          2  2 12     6.6    4.3          2  8  0    10.5  -10.2
   0  6  6    23.9   23.4          2  2 11    28.0   25.6         -2  8  1    11.3  -11.4
   0  6  5     7.5    4.6          2  2 10    19.0   17.2          2 10  9    11.3  -11.8
   0  6  4    96.8   98.5          2  2  9    16.5  -14.9          2 10  8    11.7  -11.9
   0  6  3    60.9  -62.1          2  2  8    30.9  -31.4          2 10  6    27.8   28.6
   0  6  2    50.4   52.2          2  2  7    10.8   11.3          2 10  5    11.2   11.2
   0  6  1    88.9  -91.6          2  2  6    52.1   54.4          2 10  4     6.0   -4.9
   0  8 12    11.3   12.2          2  2  5    50.0   48.7          2 10  3    13.8  -14.4
   0  8 11    17.2   18.5          2  2  4     8.6   -8.0          2 10  2    11.3   11.5
   0  8  9    18.2  -19.1          2  2  3    28.9  -28.6          2 10  1    12.5   11.7
   0  8  8     9.0   -8.9          2  2  1    36.9   37.1          2 10  0    11.3   10.7
   0  8  7    31.6   31.4          2  2  0    46.6   50.2         -2 10  1     4.5   -3.1

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

   2 12  5    28.5  -27.9         -2  4 12    15.1   15.1          3  7  2    18.4  -19.6
   2 12  4    60.5   59.9         -2  4 14     8.8   -8.8          3  7  3     4.7    2.8
   2 12  3    28.4  -29.3         -2  2  2    43.0   40.5          3  7  4    12.2   13.6
   2 12  2    29.4   29.7         -2  2  3    17.0   14.7          3  7  5    14.2  -14.5
   2 12  1    55.6  -55.0         -2  2  4    32.6  -30.8          3  7  6    15.3  -16.0
   2 12  0    54.3   53.7         -2  2  5    16.3  -16.3          3  7  7     5.1   -4.9
  -2 12  2    19.5   18.4         -2  2  6    28.0   29.2          3  7  8     8.2    8.9
  -2 12  3    47.4  -45.1         -2  2  7    59.7   61.1          3  7  9     3.9   -3.9
  -2 12  4    34.9   34.0         -2  2  8    28.3   27.3          3  7 10     9.1   -8.9
  -2 12  5    10.2   -9.4         -2  2  9    25.2  -23.8         -3  5  1    25.6   27.2
  -2 12  6    48.4   49.0         -2  2 10    25.8  -25.1          3  5  1    29.4  -31.8
  -2 12  7    55.6  -55.5         -2  2 11     9.5    8.8          3  5  2    35.1  -36.5
  -2 10  2    19.7   18.7         -2  2 12    28.6   26.0          3  5  3     4.2    3.7
  -2 10  3     7.4    7.2         -2  2 13    13.6   12.5          3  5  4     4.1    5.1
  -2 10  5    16.1  -15.7         -2  2 14     8.6   -8.3          3  5  5     8.4   -8.0
  -2 10  6    11.5   10.9         -2  2 15     5.8   -6.4          3  5  6    19.5  -19.8
  -2 10  7    22.4   21.5         -2  0  2    32.0   30.2          3  5  8     3.2    3.3
  -2 10  8    15.3   15.7         -2  0  3    83.0  -78.9          3  5 10    12.4  -14.6
  -2 10  9    16.0  -15.8         -2  0  4   108.6  111.8          3  3  0    88.2   87.5
  -2 10 10     9.8   -9.5         -2  0  5    20.2  -18.1          3  3  1    48.0  -49.6
  -2  8  2     9.4    9.2         -2  0  6   136.9  135.9          3  3  2    58.8   60.5
  -2  8  3    36.3   35.6         -2  0  8    58.8   58.4          3  3  3    95.9  -96.4
  -2  8  4     9.1    7.9         -2  0  9    16.3  -15.1          3  3  4     7.7   -5.2
  -2  8  5     6.6   -5.4         -2  0 10    80.1   79.8          3  3  5    25.7  -25.7
  -2  8  6     6.1   -5.3         -2  0 11    34.3  -31.5          3  3  6    90.5   88.8
  -2  8  7    18.8   18.5         -2  0 12     6.3   -5.2          3  3  7    75.6  -78.3
  -2  8  8    10.4   10.7         -2  0 13    26.3  -25.2          3  3  8    14.6   16.8
  -2  8  9     2.8   -2.8         -2  0 14    55.3   52.8          3  3  9    54.7  -57.6
  -2  8 11     8.5    9.2         -2  0 15    26.1  -24.8          3  3 10    57.5   58.4
  -2  8 12     5.8    8.1         -3 13  1     9.1    8.5          3  3 11    14.5  -14.3
  -2  6  2    41.0   41.0          3 13  0     7.3    6.5         -3  1  1    26.7   27.6
  -2  6  3   105.0 -103.0         -3 11  1    15.2   14.8          3  1  1    47.4  -47.9
  -2  6  4    46.5   43.5          3 11  0     6.5   -4.8          3  1  2    43.3  -43.5
  -2  6  5    21.3  -18.2          3 11  1    14.1  -14.1          3  1  4    10.0    9.9
  -2  6  6   117.2  116.0          3 11  2    15.2  -15.7          3  1  5    15.5  -14.7
  -2  6  7    86.5  -84.7          3 11  3     9.3    8.6          3  1  6    23.7  -23.2
  -2  6  8    45.7   46.1          3 11  5     5.0   -3.6          3  1  8     7.1    6.6
  -2  6  9    26.3  -27.3          3 11  6    13.0  -13.5          3  1  9     6.5   -6.4
  -2  6 10    44.7   46.6         -3  9  1    98.7  -96.2          3  1 10    16.7  -15.3
  -2  6 11    28.5  -29.7          3  9  0    52.4   51.0          3  1 12     9.4    8.4
  -2  6 12     8.3    6.5          3  9  1    23.0  -21.8         -3  1 14     9.7    9.2
  -2  6 13    10.5  -10.9          3  9  2    40.2   39.6         -3  1 13     6.4   -5.6
  -2  4  2    26.5   25.7          3  9  3    61.1  -62.1         -3  1 12    12.5  -11.8
  -2  4  3    54.3   51.7          3  9  5    14.2  -14.5         -3  1 11     6.8   -6.1
  -2  4  4    30.8   28.9          3  9  6    58.6   60.1         -3  1 10     7.5    7.7
  -2  4  5    13.4  -11.1          3  9  7    47.3  -48.5         -3  1  9     5.7   -5.1
  -2  4  7    18.6   19.9          3  9  8    11.5   11.8         -3  1  8    27.0  -27.0
  -2  4  8    20.2   21.5          3  9  9    41.0  -40.6         -3  1  7    14.8  -14.6
  -2  4  9     5.6   -6.8         -3  7  1    15.1   15.2         -3  1  6    14.1   14.4
  -2  4 11     8.8    9.2          3  7  1    34.6  -34.8         -3  1  5     5.1    4.2

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

  -3  1  4    39.2  -38.5          4  0  8    44.7   44.6          4  8  2     8.3   -8.0
  -3  1  3    59.6  -58.4          4  0  7    23.9  -25.8          4  8  1    15.8   15.0
  -3  1  2     9.2   -8.1          4  0  6    41.3   42.6          4  8  0    10.5    9.6
  -3  3 13    17.1  -16.1          4  0  5    76.3  -79.0         -4  8  1     8.0    7.5
  -3  3 12    61.7   61.7          4  0  4   114.0  115.5          4 10  6    10.7   11.7
  -3  3 11    57.2  -57.4          4  0  3    21.2  -20.7          4 10  5     8.4    7.9
  -3  3 10    16.7   17.5          4  0  2    40.7   42.6          4 10  3    12.1  -12.5
  -3  3  9    77.2  -80.0          4  0  1   104.6 -102.0          4 10  2    10.7   10.0
  -3  3  8    85.8   86.8          4  0  0    44.2   44.0          4 10  1    15.3   15.4
  -3  3  7    20.6  -21.0         -4  0  1    42.2   39.2          4 10  0    13.8   12.7
  -3  3  6     4.4   -3.6          4  2 10     9.1    8.0         -4 10  1    15.1  -14.0
  -3  3  5    99.1  -98.4          4  2  9     9.4    7.9          4 12  1    43.4  -43.0
  -3  3  4    62.9   61.7          4  2  8     5.9   -5.6          4 12  0    20.3   19.0
  -3  3  3    54.7  -53.4          4  2  7     2.8    2.4         -4 12  1     7.9    5.1
  -3  3  2    94.3   92.2          4  2  6    14.8   17.4         -4 12  2    49.2   47.0
  -3  5 14     6.2    6.5          4  2  5    18.5   19.4         -4 12  3    50.0  -48.0
  -3  5 12     9.9  -10.3          4  2  4     7.9   -8.6         -4 12  4    17.8   17.5
  -3  5  8    23.0  -24.9          4  2  3    12.2  -13.2         -4 10  2     4.6   -3.1
  -3  5  7     8.9   -8.1          4  2  2    17.5   18.1         -4 10  3    10.6    9.9
  -3  5  6    10.9   10.8          4  2  1    48.4   46.9         -4 10  4    18.6   18.7
  -3  5  5    11.9    9.7          4  2  0    20.3   19.1         -4 10  5     5.1   -3.3
  -3  5  4    33.4  -32.5         -4  2  1    16.6  -15.7         -4 10  6     5.1   -3.8
  -3  5  3    44.5  -42.2          4  4 11     8.8    7.9         -4 10  8    15.9   15.2
  -3  5  2    10.4   -9.4          4  4 10    18.3   19.5         -4  8  2     4.9    1.9
  -3  7 12     7.1   -8.3          4  4  8    15.3  -17.3         -4  8  3    18.0   18.1
  -3  7 11     5.0   -6.2          4  4  7    15.0  -15.0         -4  8  4     5.6    3.0
  -3  7 10     8.1    9.4          4  4  6    19.6   19.4         -4  8  5     9.2   -8.2
  -3  7  8    14.5  -14.8          4  4  5    34.3   34.9         -4  8  6     9.1   -7.9
  -3  7  7    15.9  -14.6          4  4  4    13.6   14.2         -4  8  7    17.6   16.7
  -3  7  6    12.8   12.5          4  4  3    17.2  -17.4         -4  8  8    21.3   21.2
  -3  7  4    17.3  -17.0          4  4  2     5.9   -6.1         -4  8  9     4.7    4.5
  -3  7  3    34.6  -35.3          4  4  1    14.4   13.6         -4  8 10    15.9  -17.2
  -3  7  2     4.0    1.3          4  4  0    24.1   22.9         -4  8 11     5.2   -5.3
  -3  9 11    34.8  -37.6         -4  4  1     9.7    8.9         -4  6  2    76.7   74.8
  -3  9 10    11.8   12.5          4  6  9    22.8  -23.2         -4  6  3    87.0  -84.8
  -3  9  9    52.5  -52.7          4  6  8    48.1   48.4         -4  6  4    52.3   49.4
  -3  9  8    55.9   55.1          4  6  7    10.0   -9.3         -4  6  5    38.1  -36.4
  -3  9  7    13.7  -12.2          4  6  6    32.3   32.1         -4  6  6    96.4   94.5
  -3  9  6     7.6    4.9          4  6  5    77.8  -79.0         -4  6  7    44.5  -43.2
  -3  9  5    59.7  -58.7          4  6  4    69.1   70.9         -4  6  9    23.1  -24.9
  -3  9  4    40.8   40.0          4  6  3    13.2  -14.2         -4  6 10    50.6   52.7
  -3  9  3    28.3  -28.1          4  6  2    52.7   53.7         -4  6 11    11.0  -11.2
  -3  9  2    48.7   48.3          4  6  1    59.6  -60.5         -4  6 12    17.1   18.7
  -3 11  8    12.5  -12.5          4  6  0    31.3   32.0         -4  4  2    15.7   14.6
  -3 11  5     6.9    6.8          4  8  8    14.7  -15.5         -4  4  3    21.6   21.5
  -3 11  4    14.8  -14.0          4  8  7     7.6   -7.7         -4  4  4    11.3    9.0
  -3 11  3    13.9  -14.0          4  8  6    10.3   10.1         -4  4  5    20.1  -18.2
   4  0 11    12.0  -11.9          4  8  5    25.6   26.6         -4  4  6     5.5   -5.0
   4  0 10     8.1    7.6          4  8  4     4.8    4.6         -4  4  7    19.2   21.0
   4  0  9    30.2  -27.7          4  8  3     9.4   -9.2         -4  4  8    35.2   37.1

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

  -4  4 10    18.3  -19.4         -5  3  1    80.3  -78.5         -5  7  6    14.6   12.9
  -4  4 11    11.1  -11.4          5  3  0    84.7   83.0         -5  7  5    11.1   -9.9
  -4  4 12    13.7   13.8          5  3  1    49.3  -47.9         -5  7  4    23.4  -22.4
  -4  4 13    16.7   15.8          5  3  2    36.4   35.6         -5  7  3    16.6  -15.4
  -4  2  2    18.7  -16.2          5  3  3    90.6  -90.8         -5  7  2    17.2   16.0
  -4  2  3    29.6   30.0          5  3  4    37.6   37.5         -5  9  8    53.5   53.9
  -4  2  4    33.9   35.6          5  3  6    25.9   26.4         -5  9  7    48.7  -46.0
  -4  2  5     8.7    8.6          5  3  7    50.7  -52.5         -5  9  6     9.7    8.7
  -4  2  6     9.0   -9.4          5  3  8    10.1   10.4         -5  9  5    35.8  -33.0
  -4  2  8    18.8   19.2          5  3  9    20.5  -20.6         -5  9  4    43.1   42.8
  -4  2  9     8.8    7.4         -5  1  1     7.9    8.0         -5  9  3    18.8  -17.9
  -4  2 10     7.0   -7.5          5  1  0    20.2  -20.7         -5  9  2     6.3    3.3
  -4  2 12    10.7   11.8          5  1  1    28.0  -28.9         -5 11  3     5.2   -4.5
  -4  2 13     8.3    7.7          5  1  2     5.9   -5.1         -5 11  2     6.6    6.6
  -4  2 14     6.4   -5.9          5  1  3    10.1   11.0          6  0  8    34.9   35.6
  -4  0  2   129.7  129.3          5  1  5    16.2  -16.6          6  0  7     9.2  -10.7
  -4  0  3   116.2 -114.7          5  1  6     7.8   -7.9          6  0  6    46.5   49.2
  -4  0  4    41.5   41.3          5  1  7     6.1    5.9          6  0  5    52.4  -53.5
  -4  0  5    72.6  -74.4          5  1  9    10.5  -10.1          6  0  4    15.5   15.6
  -4  0  6   123.1  126.5          5  1 10     8.2   -7.4          6  0  3     5.5   -4.4
  -4  0  7    29.7  -31.1         -5  1 13    10.1   -9.5          6  0  2    54.6   54.0
  -4  0  8    16.5   15.7         -5  1  9    14.3  -15.4          6  0  1    38.6  -38.1
  -4  0  9    31.5  -31.0         -5  1  8    15.5  -15.9          6  0  0    26.5   25.5
  -4  0 10    51.4   49.7         -5  1  6    11.2   11.4         -6  0  1    41.7  -41.0
  -4  0 11    22.4  -24.5         -5  1  5    10.2   -9.9          6  2  7    13.8  -13.9
  -4  0 12    23.0   23.4         -5  1  4    31.6  -33.2          6  2  6     5.5   -4.3
  -4  0 13    43.0  -44.9         -5  1  3    16.3  -17.1          6  2  5    18.0   19.5
  -4  0 14    53.4   52.6         -5  1  2    14.1   15.0          6  2  4    20.2   19.4
  -5 11  1    10.8    9.6         -5  3 12    26.3   25.1          6  2  2    12.8  -13.4
  -5  9  1    54.0  -52.5         -5  3 11    47.5  -48.3          6  2  0    11.2   11.6
   5  9  0    54.8   53.0         -5  3 10     9.2   10.2         -6  2  1    10.0   10.7
   5  9  1    28.6  -28.2         -5  3  9    33.4  -34.9          6  4  5    12.0   12.2
   5  9  2    27.9   27.8         -5  3  8    80.0   80.8          6  4  4     6.9    6.7
   5  9  3    59.7  -57.5         -5  3  7    65.2  -66.7          6  4  3    11.2  -11.0
   5  9  4    26.1   25.6         -5  3  6    10.8   11.4          6  4  2     6.8   -5.1
  -5  7  1     7.6    7.0         -5  3  5    53.5  -53.3          6  4  1    16.4   16.3
   5  7  0    12.1  -10.7         -5  3  4    58.8   58.0          6  4  0    25.0   23.3
   5  7  1    24.3  -23.4         -5  3  3    28.8  -29.2          6  6  5    40.9  -41.1
   5  7  2     4.4   -2.8         -5  5 12     6.4   -6.0          6  6  4    24.9   24.7
   5  7  3     5.7    6.0         -5  5  9     8.6  -10.6          6  6  2    41.9   39.1
   5  7  5    12.1  -12.2         -5  5  8    14.3  -15.3          6  6  1    47.8  -45.4
  -5  5  1     7.8    7.9         -5  5  7     5.6    4.2          6  6  0    14.5   11.9
   5  5  0    20.0  -19.6         -5  5  6     7.9    7.1         -6  6  1    30.9  -28.9
   5  5  1    20.1  -20.4         -5  5  5     6.0   -4.5          6  8  3     5.7   -4.9
   5  5  2     4.5   -4.3         -5  5  4    29.0  -28.0          6  8  2     8.3   -7.5
   5  5  3    11.6   12.4         -5  5  3    10.8  -10.1          6  8  1    14.6   14.0
   5  5  4     7.0   -6.9         -5  5  2    10.4    9.6          6  8  0    13.7   12.4
   5  5  5    12.7  -12.8         -5  7 10     5.3    4.6         -6  8  1     6.1    3.8
   5  5  6     7.7   -8.7         -5  7  9    12.9  -13.5         -6  8  2    14.0  -12.8
   5  5  7     7.9    7.5         -5  7  8     9.2   -8.7         -6  8  4    12.7   11.9

   H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/          H  K  L    /FO/   /FC/

  -6  8  5    12.1   10.9         -6  0  3    52.7  -52.0          7  1  5     6.7   -6.2
  -6  6  2    87.6   86.6         -6  0  4    22.7   21.9         -7  1  9    11.1  -12.5
  -6  6  3    35.3  -33.9         -6  0  5    37.8  -38.7         -7  1  7     6.7    7.8
  -6  6  4    13.0   12.7         -6  0  6    58.7   61.7         -7  1  5    15.8  -15.5
  -6  6  5    47.2  -45.4         -6  0  8    11.0   11.2         -7  1  4    14.4  -15.6
  -6  6  6    44.3   42.3         -6  0  9    54.0  -55.4         -7  1  2     9.7    9.6
  -6  6  8    20.3   20.6         -6  0 10    44.8   46.7         -7  3  8    25.8   29.2
  -6  6  9    39.3  -40.2         -6  0 11    10.7  -12.0         -7  3  7    53.9  -56.1
  -6  4  2    14.9  -13.7         -6  0 12    37.0   38.2         -7  3  6    24.9   25.9
  -6  4  4    21.8   21.4         -7  7  1     6.7   -6.1         -7  3  5    26.7  -27.9
  -6  4  5    13.0   12.4          7  5  0    15.5  -15.9         -7  3  4    48.4   50.1
  -6  4  7     7.3   -7.0          7  5  1     6.5   -5.8         -7  3  3    45.7  -46.7
  -6  4  8     6.2    7.5         -7  3  1    17.0  -19.0         -7  5  7     7.5    8.7
  -6  4  9     8.6    9.2          7  3  0    41.3   42.7         -7  5  5    12.4  -12.5
  -6  4 11     6.0   -5.8          7  3  1    30.0  -31.7         -7  5  4    16.5  -15.2
  -6  2  3     9.5   10.1          7  3  2     9.4    9.6         -7  5  3     8.6    6.7
  -6  2  4    14.1   14.7          7  3  3    49.3  -46.6         -7  5  2     8.2    7.7
  -6  2  6    10.7  -12.6          7  3  4    51.4   48.8         -7  7  2     8.6    8.2
  -6  2  8    19.2   19.2         -7  1  1     5.6   -4.9         -8  0  1    42.8  -42.8
  -6  2  9    19.6   19.4          7  1  0    16.0  -16.6         -8  2  3     6.0   -8.9
  -6  2 10     7.6   -6.0          7  1  1     8.1   -7.7         -8  0  2    46.6   46.7
  -6  2 11    14.2  -14.6          7  1  2     7.0    6.2         -8  0  4    16.1   15.9
  -6  0  2    91.8   91.7          7  1  4    10.3   -9.0         -8  0  5    36.0  -39.1