OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR   SAMPLE 54(b)                       

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   7 -5  0   16   16    -7  3  3   40   40    -6  4  4   23   24    -6 -2  2    2    3    -5 -9  5   20   19
  -7 -5  1   10    9    -7  3  4   29   29    -6  4  3   18   19    -6 -2  1   19   19    -5 -9  6   15   15
  -7 -5  2    9    8    -7  3  5    6    6    -6  4  2   14   13     6 -2  0   10   11    -5 -9  7   32   32
  -7 -5  3   11   11    -7  3  6   12   11    -6  4  1   13   13    -6 -4 10    3    3    -5 -9  8   34   34
  -7 -5  4   22   20    -7  3  7   48   48     6  4  0   25   25    -6 -4  9   16   16     5 -7  0   16   17
  -7 -5  5   17   16    -7  3  8   15   17    -6  2 11   14   13    -6 -4  8   16   15    -5 -7  1   14   16
  -7 -5  7   11    9     7  5  0   16   16    -6  2 10    7    8    -6 -4  7    3    3    -5 -7  2   15   13
   7 -3  0   32   33    -7  5  1    9    9    -6  2  9   30   31    -6 -4  6    8    7    -5 -7  3   17   15
  -7 -3  2   12   12    -7  5  3   12   12    -6  2  8   22   21    -6 -4  5   16   16    -5 -7  4   29   29
  -7 -3  3   42   40    -7  5  4   20   20    -6  2  7    3    2    -6 -4  4   24   24    -5 -7  5   14   11
  -7 -3  4   30   29    -7  5  5   17   16    -6  2  6   11   12    -6 -4  3   19   19    -5 -7  6   14   12
  -7 -3  5    6    7    -7  5  6    3    3    -6  2  4   23   24    -6 -4  2   14   14    -5 -7  7    9    8
  -7 -3  6   12   12    -7  5  7   10    9    -6  2  3   12   12    -6 -4  1   12   13    -5 -7  8   16   15
  -7 -3  7   47   48    -6  8  6    5    5    -6  2  2    2    3     6 -4  0   26   25    -5 -7  9   22   21
  -7 -3  8   16   17    -6  8  5   12   12    -6  2  1   18   19    -6 -6  9   30   27    -5 -7 10    7    7
   7 -1  0   18   18    -6  8  4   16   16     6  2  0   11   10    -6 -6  8   12   12     5 -5  0   24   24
  -7 -1  1    8    7    -6  8  3    4    3    -6  0 12   34   33    -6 -6  7   17   16    -5 -5  1    9    8
  -7 -1  2   11   11    -6  8  2   17   17    -6  0 11   11   10    -6 -6  6   35   33    -5 -5  2   17   18
  -7 -1  3   14   15    -6  8  1   12   12    -6  0 10   33   31    -6 -6  5   36   35    -5 -5  3   15   15
  -7 -1  4   20   20     6  8  0   18   18    -6  0  9   47   44    -6 -6  4   11   11    -5 -5  4   30   29
  -7 -1  5   18   18    -6  6  9   26   28    -6  0  8    3    3    -6 -6  3   11   11    -5 -5  5    8    8
  -7 -1  7    9    9    -6  6  8   12   12    -6  0  7   21   20    -6 -6  2   68   68    -5 -5  6    6    6
  -7 -1  8   13   12    -6  6  7   17   15    -6  0  6   56   56    -6 -6  1   16   17    -5 -5  7   10   10
  -7 -1  9   20   19    -6  6  6   32   33    -6  0  5   26   26     6 -6  0    9   10    -5 -5  8   23   24
   7  1  0   18   18    -6  6  5   34   35    -6  0  4    3    3    -6 -8  6    5    5    -5 -5  9   16   16
  -7  1  1    8    8    -6  6  4    9    8    -6  0  3   26   26    -6 -8  5   13   12    -5 -5 10    9    9
  -7  1  2   11   11    -6  6  3   11   10    -6  0  2   71   71    -6 -8  4   16   16    -5 -5 12    7    7
  -7  1  3   15   15    -6  6  2   66   69    -6  0  1   23   22    -6 -8  3    4    3     5 -3  0   65   64
  -7  1  4   20   20    -6  6  1   17   17     6  0  0    6    6    -6 -8  2   18   17    -5 -3  1   50   49
  -7  1  5   19   18     6  6  0   10    8    -6 -2 11   14   13    -6 -8  1   13   12    -5 -3  2   24   25
  -7  1  7   10    9    -6  4 10    4    3    -6 -2 10    9    7     6 -8  0   19   19    -5 -3  3   19   19
  -7  1  8   13   13    -6  4  9   16   16    -6 -2  9   30   31     5 -9  0   35   34    -5 -3  4   38   37
  -7  1  9   19   19    -6  4  8   14   15    -6 -2  8   22   21    -5 -9  1   34   33    -5 -3  5   31   29
   7  3  0   32   33    -6  4  7    2    3    -6 -2  6   13   11    -5 -9  2   19   20    -5 -3  6   15   15
  -7  3  1    4    4    -6  4  6    7    7    -6 -2  4   24   24    -5 -9  3   12   12    -5 -3  7   49   46
  -7  3  2   12   12    -6  4  5   16   16    -6 -2  3   13   12    -5 -9  4   36   34    -5 -3  8   59   60

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -3  9   23   22    -5  3  6   14   14    -5  9  5   19   20    -4  4 13   21   21    -4  0  5   45   43
  -5 -3 10   10   10    -5  3  7   46   46    -5  9  6   14   13    -4  4 12   16   17    -4  0  3   72   72
  -5 -3 11   48   46    -5  3  8   60   60    -5  9  7   33   33    -4  4 11    7    8    -4  0  2  103  104
  -5 -3 12   23   22    -5  3  9   22   22    -5  9  8   33   35    -4  4 10   23   22    -4  0  1   64   66
   5 -1  0   21   22    -5  3 10   10    9    -4 10  8   12   12    -4  4  9   10   10     4  0  0    5    5
  -5 -1  1   15   16    -5  3 11   45   46    -4 10  7   12   13    -4  4  8   41   41    -4 -2 14   12   12
  -5 -1  2   19   19    -5  3 12   21   22    -4 10  6    9    9    -4  4  7   26   25    -4 -2 12   17   19
  -5 -1  3   18   17     5  5  0   24   25    -4 10  5    7    7    -4  4  6   12   12    -4 -2 11   14   14
  -5 -1  4   40   40    -5  5  1    8    9    -4 10  4   15   17    -4  4  5   17   18    -4 -2 10   10    9
  -5 -1  5    9    8    -5  5  2   17   18    -4 10  3   10    9    -4  4  4   11   11    -4 -2  9    6    4
  -5 -1  6   10   10    -5  5  3   15   14    -4 10  2   10   11    -4  4  3   25   25    -4 -2  8   27   25
  -5 -1  7    9    8    -5  5  4   27   30    -4 10  1   12   12    -4  4  2   18   20    -4 -2  7   11   10
  -5 -1  8   22   21    -5  5  5    7    8     4 10  0   13   15    -4  4  1   25   24    -4 -2  6    4    4
  -5 -1  9   26   26    -5  5  6    6    6    -4  8 11    7    6     4  4  0   20   22    -4 -2  5   15   14
  -5 -1 10   10   10    -5  5  7   10   10    -4  8 10   14   15    -4  2 13   15   17    -4 -2  4   35   35
  -5 -1 12   10   10    -5  5  8   24   24    -4  8  8   33   34    -4  2 12   18   18    -4 -2  3   33   31
  -5 -1 13   13   12    -5  5  9   15   15    -4  8  7   16   17    -4  2 11   13   14    -4 -2  2   30   29
   5  1  0   21   22    -5  5 10    8    8    -4  8  6   11   11    -4  2 10    9    9    -4 -2  1   10   12
  -5  1  1   16   15    -5  5 11    3    3    -4  8  5    7    7    -4  2  9    5    5     4 -2  0   30   30
  -5  1  2   19   19    -5  5 12    6    7    -4  8  4    4    3    -4  2  8   26   25    -4 -4 13   20   21
  -5  1  3   17   17     5  7  0   17   17    -4  8  3   24   25    -4  2  7    9   10    -4 -4 12   14   16
  -5  1  4   39   40    -5  7  1   16   15    -4  8  2    2    2    -4  2  6    3    4    -4 -4 11    9    7
  -5  1  5    8    9    -5  7  2   13   13     4  8  0   25   24    -4  2  5   14   14    -4 -4 10   22   23
  -5  1  6    9   10    -5  7  3   15   16    -4  6 12    6    6    -4  2  4   35   35    -4 -4  9    9   10
  -5  1  7    9    9    -5  7  4   29   29    -4  6 11    9    6    -4  2  3   30   32    -4 -4  8   40   40
  -5  1  8   20   20    -5  7  5   11   12    -4  6 10   46   47    -4  2  2   28   29    -4 -4  7   27   26
  -5  1  9   26   26    -5  7  6   12   13    -4  6  9   12   13    -4  2  1   10   12    -4 -4  6   13   12
  -5  1 10    9   10    -5  7  7    8    8    -4  6  8   20   19     4  2  0   29   30    -4 -4  5   20   18
  -5  1 12   10    9    -5  7  8   15   14    -4  6  7   25   25    -4  0 14   57   56    -4 -4  4   13   11
  -5  1 13   13   12    -5  7  9   20   21    -4  6  6   76   78    -4  0 13   27   30    -4 -4  3   26   26
   5  3  0   63   64    -5  7 10    6    7    -4  6  5   15   14    -4  0 12    4    4    -4 -4  2   20   19
  -5  3  1   50   49     5  9  0   34   35    -4  6  4   22   21    -4  0 11    7    6    -4 -4  1   24   25
  -5  3  2   24   24    -5  9  1   33   33    -4  6  3   55   56    -4  0 10   43   40     4 -4  0   22   21
  -5  3  3   19   19    -5  9  2   19   18    -4  6  2   54   55    -4  0  9    9    9    -4 -6 12    5    7
  -5  3  4   37   38    -5  9  3   11   12    -4  6  1   23   22    -4  0  7   12    9    -4 -6 11    7    8
  -5  3  5   30   29    -5  9  4   34   35     4  6  0   10    9    -4  0  6  103  103    -4 -6 10   49   47

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -4 -6  9   14   13    -3-11  7   14   16    -3 -5 13   11   10    -3  1  5    9    8    -3  5 13    8   10
  -4 -6  8   21   21    -3-11  8   16   15     3 -3  0   52   52    -3  1  6    9   11     3  7  0   10    9
  -4 -6  7   25   25     3 -9  0   33   32    -3 -3  1  138  139    -3  1  7   21   21    -3  7  1   15   14
  -4 -6  6   79   78    -3 -9  1   69   67    -3 -3  2   48   46    -3  1  8   41   38    -3  7  2   19   18
  -4 -6  5   15   15    -3 -9  2   19   19    -3 -3  3   23   20    -3  1  9    4    4    -3  7  3   31   32
  -4 -6  4   24   22    -3 -9  3   17   17    -3 -3  4   35   32    -3  1 10    4    5    -3  7  4   20   19
  -4 -6  3   58   56    -3 -9  4   24   21    -3 -3  5   71   71    -3  1 11   11   12    -3  7  6    7    8
  -4 -6  2   55   54    -3 -9  5   44   43    -3 -3  6   36   34    -3  1 12   13   15    -3  7  7   18   18
  -4 -6  1   22   23    -3 -9  6   12   12    -3 -3  7    8    9    -3  1 13    9   10    -3  7  8   21   21
   4 -6  0   10   10    -3 -9  7    5    6    -3 -3  8   57   56    -3  1 14   10   11    -3  7 10    8    8
  -4 -8 11    6    7    -3 -9  8   33   35    -3 -3  9   64   64     3  3  0   52   52    -3  7 11    9   10
  -4 -8 10   15   15    -3 -9  9   44   43    -3 -3 10   12   15    -3  3  1  138  139    -3  7 12   14   15
  -4 -8  8   34   34    -3 -9 10   15   17    -3 -3 11   42   41    -3  3  2   47   46     3  9  0   32   32
  -4 -8  7   19   17     3 -7  0    9   10    -3 -3 12   55   56    -3  3  3   18   19    -3  9  1   66   67
  -4 -8  6   13   11    -3 -7  1   14   15    -3 -3 13   19   20    -3  3  4   33   32    -3  9  2   20   18
  -4 -8  5    7    7    -3 -7  2   18   18    -3 -3 14   19   19    -3  3  5   71   72    -3  9  3   16   15
  -4 -8  4    4    4    -3 -7  3   31   31     3 -1  0   13   13    -3  3  6   33   33    -3  9  4   20   20
  -4 -8  3   26   25    -3 -7  4   22   20    -3 -1  1   26   25    -3  3  7    9    7    -3  9  5   42   44
  -4 -8  1    2    2    -3 -7  6    9    7    -3 -1  2   19   19    -3  3  8   58   57    -3  9  6   12   10
   4 -8  0   24   25    -3 -7  7   18   17    -3 -1  3   68   67    -3  3  9   65   64    -3  9  8   34   36
  -4-10  8   13   11    -3 -7  8   21   21    -3 -1  4   35   34    -3  3 10   15   13    -3  9  9   41   44
  -4-10  7   14   13    -3 -7 10    9    8    -3 -1  5    8    9    -3  3 11   40   41    -3  9 10   15   15
  -4-10  6   10    9    -3 -7 11   10   10    -3 -1  6   10   11    -3  3 12   54   57     3 11  0   14   14
  -4-10  5    8    7    -3 -7 12   15   15    -3 -1  7   20   20    -3  3 13   16   19    -3 11  1   23   24
  -4-10  4   18   17     3 -5  0   15   14    -3 -1  8   39   39    -3  3 14   18   19    -3 11  2    6    7
  -4-10  3   10   10    -3 -5  1   34   34    -3 -1  9    5    4     3  5  0   14   15    -3 11  3   17   17
  -4-10  2   11   11    -3 -5  2   13   12    -3 -1 10    5    5    -3  5  1   33   35    -3 11  4   11   12
  -4-10  1   11   12    -3 -5  3   54   53    -3 -1 11   11   12    -3  5  2   12   12    -3 11  5    5    6
   4-10  0   15   14    -3 -5  4   31   29    -3 -1 12   13   15    -3  5  3   52   52    -3 11  6   13   14
   3-11  0   15   14    -3 -5  5   11   10    -3 -1 13   10   10    -3  5  4   28   29    -3 11  7   16   16
  -3-11  1   25   23    -3 -5  6   22   21    -3 -1 14   11   10    -3  5  5    8   10    -3 11  8   14   15
  -3-11  2    9    7    -3 -5  7   17   15     3  1  0   13   12    -3  5  6   20   20    -2 12  7   34   36
  -3-11  3   20   17    -3 -5  8   36   36    -3  1  1   25   25    -3  5  7   15   15    -2 12  6   29   30
  -3-11  4   14   12    -3 -5  9    2    2    -3  1  2   19   19    -3  5  8   36   36    -2 12  5   19   18
  -3-11  5    7    6    -3 -5 11    7    8    -3  1  3   65   67    -3  5 11    8    8    -2 12  4   21   22
  -3-11  6   13   14    -3 -5 12   16   15    -3  1  4   34   34    -3  5 12   13   15    -2 12  3   33   34

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -2 12  2   12   10    -2  6  3   71   72    -2  0 12   18   18    -2 -4  6    6    4    -2-10  8   15   15
  -2 12  1   21   19    -2  6  2   18   15    -2  0 11   16   16    -2 -4  5    7    7    -2-10  7   28   27
   2 12  0   33   34    -2  6  1   73   70    -2  0 10   68   71    -2 -4  4   27   26    -2-10  6   14   12
  -2 10 10    8    8     2  6  0   96   97    -2  0  9    9   11    -2 -4  3   54   54    -2-10  4    5    5
  -2 10  9   12   13    -2  4 14   14   15    -2  0  8   36   36    -2 -4  2   21   19    -2-10  3    9   10
  -2 10  8   13   15    -2  4 13    7    8    -2  0  7  123  121    -2 -4  1   26   26    -2-10  2   16   17
  -2 10  7   25   26    -2  4 12   16   20    -2  0  6  100   99     2 -4  0   15   15    -2-10  1    5    5
  -2 10  6   11   12    -2  4 11   20   21    -2  0  5   38   38    -2 -6 13   12   12     2-10  0   15   13
  -2 10  5    8    9    -2  4 10    6    6    -2  0  4   72   69    -2 -6 12    5    6    -2-12  7   38   35
  -2 10  4    5    5    -2  4  9   10   10    -2  0  3   32   33    -2 -6 11   24   22    -2-12  6   31   30
  -2 10  3   10    9    -2  4  8   23   22    -2  0  2   19   19    -2 -6 10   39   36    -2-12  5   19   20
  -2 10  2   18   18    -2  4  7   24   23    -2  0  1   52   51    -2 -6  9   14   15    -2-12  4   21   22
  -2 10  1    6    5    -2  4  6    4    5     2  0  0  102  101    -2 -6  8   34   32    -2-12  3   32   33
   2 10  0   12   13    -2  4  5    7    6    -2 -2 14   12   12    -2 -6  7   56   58    -2-12  2   10   11
  -2  8 12   23   23    -2  4  4   26   27    -2 -2 13   16   16    -2 -6  6   85   84    -2-12  1   21   21
  -2  8 11   11   13    -2  4  3   55   54    -2 -2 12   35   34    -2 -6  5   22   22     1-13  0    9    8
  -2  8  9    7    7    -2  4  2   18   20    -2 -2 11   16   15    -2 -6  4   15   15    -1-13  1    3    4
  -2  8  8    8    7    -2  4  1   25   26    -2 -2 10   20   19    -2 -6  3   72   71    -1-13  2    9    9
  -2  8  7   32   33     2  4  0   16   15    -2 -2  9   28   28    -2 -6  2   15   15    -1-13  3   15   13
  -2  8  6    9   10    -2  2 14   11   13    -2 -2  8   33   32    -2 -6  1   71   71    -1-13  4    7    8
  -2  8  5    4    4    -2  2 13   15   16    -2 -2  7   69   70     2 -6  0   95   96     1-11  0   24   23
  -2  8  4   15   16    -2  2 12   32   33    -2 -2  6   29   29    -2 -8 12   24   23    -1-11  1    8    7
  -2  8  3   30   30    -2  2 11   15   15    -2 -2  5   11   13    -2 -8 11   13   13    -1-11  2   36   34
  -2  8  2   23   23    -2  2 10   18   20    -2 -2  4   31   31    -2 -8 10    3    2    -1-11  3   18   17
  -2  8  1   25   25    -2  2  9   29   28    -2 -2  3   17   17    -2 -8  9    8    7    -1-11  4   11   10
   2  8  0    6    7    -2  2  8   34   31    -2 -2  2   47   49    -2 -8  8    7    7    -1-11  5   22   22
  -2  6 13   11   11    -2  2  7   71   70    -2 -2  1   43   42    -2 -8  7   32   32    -1-11  7   24   27
  -2  6 12    4    4    -2  2  6   31   28     2 -2  0   55   58    -2 -8  6   10   10    -1-11  8    5    6
  -2  6 11   23   23    -2  2  5   12   13    -2 -4 14   14   15    -2 -8  5    3    4    -1-11  9    4    4
  -2  6 10   35   37    -2  2  4   33   32    -2 -4 13    8    8    -2 -8  4   17   16     1 -9  0   25   27
  -2  6  9   14   13    -2  2  3   19   17    -2 -4 12   21   19    -2 -8  3   29   30    -1 -9  1   51   51
  -2  6  8   32   31    -2  2  2   46   48    -2 -4 11   21   21    -2 -8  2   23   23    -1 -9  2   56   56
  -2  6  7   58   58    -2  2  1   42   42    -2 -4 10    8    6    -2 -8  1   25   25    -1 -9  3   27   25
  -2  6  6   82   84     2  2  0   59   57    -2 -4  9   11   10     2 -8  0    7    6    -1 -9  4   21   22
  -2  6  5   21   20    -2  0 15   21   21    -2 -4  8   19   22    -2-10 10    9    9    -1 -9  5   72   73
  -2  6  4   17   15    -2  0 14   45   46    -2 -4  7   24   23    -2-10  9   15   13    -1 -9  6   26   26

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -1 -9  7   20   22    -1 -3  3   96   96    -1  1 13   10   10    -1  7  3   42   44    -1 13  4    7    7
  -1 -9  8    8    9    -1 -3  4   36   36    -1  1 14    5    6    -1  7  4   10   10     0 12  7   24   26
  -1 -9  9   49   47    -1 -3  5  130  131    -1  1 15   17   19    -1  7  5   16   15     0 12  6   10   10
  -1 -9 10    8    9    -1 -3  6   49   51     1  3  0   51   51    -1  7  6    9    9     0 12  5   18   16
  -1 -9 11    7    9    -1 -3  7   29   28    -1  3  1  101  102    -1  7  7   28   28     0 12  4   33   35
   1 -7  0   23   21    -1 -3  8   12   11    -1  3  2   94   95    -1  7  8   17   16     0 12  3   28   30
  -1 -7  1    8    6    -1 -3  9   76   74    -1  3  3   95   96    -1  7  9    4    4     0 12  2   16   15
  -1 -7  2   36   38    -1 -3 10    7    6    -1  3  4   36   36    -1  7 10    6    8     0 12  1   17   16
  -1 -7  3   44   43    -1 -3 12   57   55    -1  3  5  130  131    -1  7 11   10   12     0 12  0   64   65
  -1 -7  4    9   10    -1 -3 13   64   63    -1  3  6   50   51    -1  7 12    7    8     0 10 10    8    9
  -1 -7  5   16   16    -1 -1  1   22   21    -1  3  7   27   27    -1  7 13    4    4     0 10  9    5    6
  -1 -7  6   10    9    -1 -1  2   67   65    -1  3  8   10   10     1  9  0   26   25     0 10  8    4    3
  -1 -7  7   27   27    -1 -1  3   76   76    -1  3  9   73   74    -1  9  1   52   52     0 10  7   13   12
  -1 -7  8   18   17    -1 -1  4   23   22    -1  3 10    6    6    -1  9  2   57   57     0 10  6   17   17
  -1 -7  9    5    4    -1 -1  5   12   12    -1  3 11    5    2    -1  9  3   25   24     0 10  5    5    6
  -1 -7 10    7    8    -1 -1  7   38   39    -1  3 12   55   55    -1  9  4   21   20     0 10  4    5    5
  -1 -7 11   13   12    -1 -1  9   12   10    -1  3 13   63   64    -1  9  5   72   73     0 10  3   13   13
  -1 -7 12    8    8    -1 -1 10   13   12    -1  3 14    6    6    -1  9  6   25   26     0 10  2   25   24
  -1 -7 13    4    4    -1 -1 11   22   19     1  5  0   27   27    -1  9  7   20   19     0 10  1    9    9
   1 -5  0   27   27    -1 -1 12   16   15    -1  5  1   20   20    -1  9  8    8    8     0 10  0   12   11
  -1 -5  1   19   19    -1 -1 13    9   10    -1  5  2   47   49    -1  9  9   48   49     0  8 12   16   16
  -1 -5  2   48   49    -1 -1 14    5    5    -1  5  3   41   40    -1  9 10    8    7     0  8 11   30   30
  -1 -5  3   44   41    -1 -1 15   18   19    -1  5  4   24   24    -1  9 11    6    7     0  8 10    7    7
  -1 -5  4   28   24     1  1  0   24   23    -1  5  5   14   15     1 11  0   23   23     0  8  9   12   15
  -1 -5  5   17   15    -1  1  1   22   21    -1  5  6   12   12    -1 11  1    8    7     0  8  8   14   16
  -1 -5  6   15   13    -1  1  2   61   65    -1  5  7   38   36    -1 11  2   34   34     0  8  7   35   35
  -1 -5  7   36   36    -1  1  3   77   76    -1  5  8    9    8    -1 11  3   17   17     0  8  6   45   44
  -1 -5  9   14   11    -1  1  4   22   22    -1  5  9   11   12    -1 11  4   10   11     0  8  5   11   11
  -1 -5 10   10    9    -1  1  5   13   11    -1  5 10    7    9    -1 11  5   22   23     0  8  4   15   15
  -1 -5 11   19   19    -1  1  6    7    6    -1  5 11   18   18    -1 11  7   26   27     0  8  3    5    4
  -1 -5 12   20   18    -1  1  7   39   39    -1  5 12   18   19    -1 11  8    4    5     0  8  2   23   21
  -1 -5 13   16   15    -1  1  8   18   19    -1  5 13   15   15    -1 11  9    3    3     0  8  1   30   31
  -1 -5 14    3    4    -1  1  9   12   10    -1  5 14    4    4     1 13  0    9    9     0  8  0   11   11
   1 -3  0   52   51    -1  1 10   13   12     1  7  0   21   22    -1 13  1    4    3     0  6 13   18   18
  -1 -3  1  101  102    -1  1 11   21   20    -1  7  1    6    6    -1 13  2    9    9     0  6 12   18   19
  -1 -3  2   96   95    -1  1 12   16   15    -1  7  2   37   38    -1 13  3   13   13     0  6 11   54   53

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   0  6 10   44   42     0  2  3   60   60     0 -4  9   29   30     0 -8  0   12   11     1 -9  3   38   36
   0  6  9   18   16     0  2  2   74   74     0 -4  8   11   11     0-10 10    9    9     1 -9  4   23   24
   0  6  8   65   65     0  2  1   16   18     0 -4  7   49   47     0-10  9    6    6     1 -9  5   41   39
   0  6  7   57   58     0  2  0   43   45     0 -4  6   61   61     0-10  8    3    4     1 -9  6   62   60
   0  6  6   11    9     0  0 14   13   13     0 -4  5   24   22     0-10  7   11   13     1 -9  7   27   28
   0  6  5   36   33     0  0 13   35   34     0 -4  4   31   28     0-10  6   19   16     1 -9  8   19   21
   0  6  4   76   76     0  0 12   44   42     0 -4  3   21   17     0-10  5    5    5     1 -9  9   41   41
   0  6  3   28   25     0  0 11   58   59     0 -4  2   26   26     0-10  4    6    5     1 -9 10   23   23
   0  6  2   23   19     0  0 10   45   45     0 -4  1   47   47     0-10  3   12   13     1 -7  0   21   21
   0  6  1   51   50     0  0  9   31   26     0 -4  0   60   58     0-10  2   24   23     1 -7  1   18   16
   0  6  0  134  137     0  0  8   75   75     0 -6 13   17   19     0-10  1    9    9     1 -7  2   36   36
   0  4 14    7    7     0  0  7   50   51     0 -6 12   18   20     0-10  0   11   12     1 -7  3   24   23
   0  4 13    3    4     0  0  6   34   35     0 -6 11   53   53     0-12  7   25   25     1 -7  4    8    7
   0  4 12   23   23     0  0  5   97   97     0 -6 10   44   42     0-12  6   10   10     1 -7  5   14   13
   0  4 11   33   30     0  0  4   46   45     0 -6  9   17   18     0-12  5   17   18     1 -7  6   19   18
   0  4 10    9    8     0  0  3  104  105     0 -6  8   66   64     0-12  4   36   35     1 -7  7   14   13
   0  4  9   32   30     0  0  1   52   53     0 -6  7   57   58     0-12  3   30   29     1 -7  8    5    5
   0  4  8   12   11     0 -2 13   16   15     0 -6  6    9   11     0-12  2   15   18     1 -7  9    6    8
   0  4  7   49   46     0 -2 12    7    6     0 -6  5   35   35     0-12  1   17   18     1 -7 10   16   18
   0  4  6   61   62     0 -2 11   31   29     0 -6  4   75   75     0-12  0   64   64     1 -7 11   14   14
   0  4  5   21   21     0 -2 10   20   18     0 -6  3   26   25     1-13  0    9    8     1 -7 12    6    6
   0  4  4   27   27     0 -2  9    3    3     0 -6  2   23   21     1-13  1   14   14     1 -5  0   26   27
   0  4  3   18   18     0 -2  8    4    3     0 -6  1   54   50     1-13  2   15   15     1 -5  1   46   46
   0  4  2   29   26     0 -2  7   34   34     0 -6  0  136  136     1-13  3    8    7     1 -5  2   59   57
   0  4  1   45   46     0 -2  6   26   25     0 -8 12   15   16     1-13  4    9    8     1 -5  3   25   26
   0  4  0   57   58     0 -2  5   10   10     0 -8 11   30   30     1-11  0   23   23     1 -5  4   16   16
   0  2 13   16   15     0 -2  4   12   14     0 -8 10    7    7     1-11  1   19   20     1 -5  5   11   11
   0  2 12    7    6     0 -2  3   59   59     0 -8  9   13   15     1-11  2   19   19     1 -5  6   45   42
   0  2 11   30   29     0 -2  2   74   74     0 -8  8   14   16     1-11  3   15   14     1 -5  7   21   20
   0  2 10   21   17     0 -2  1   18   17     0 -8  7   35   35     1-11  4    3    3     1 -5 10   15   16
   0  2  9    6    3     0 -2  0   45   44     0 -8  6   44   45     1-11  5   10    9     1 -5 11   20   20
   0  2  8    3    3     0 -4 14    6    7     0 -8  5   12   11     1-11  6   26   26     1 -5 12    3    4
   0  2  7   34   34     0 -4 13    4    3     0 -8  4   16   15     1-11  8    4    4     1 -5 13    9    9
   0  2  6   26   25     0 -4 12   25   23     0 -8  3    4    5     1 -9  0   24   27     1 -3  0   51   51
   0  2  5   10   10     0 -4 11   32   31     0 -8  2   23   22     1 -9  1   14   13     1 -3  1   21   21
   0  2  4   12   14     0 -4 10    9    8     0 -8  1   32   31     1 -9  2   37   35     1 -3  2   31   31

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1 -3  3   75   74     1  1 14   13   13     1  7  9    8    8     2 10  5   21   19     2  4  6   29   29
   1 -3  4   34   34     1  3  0   51   51     1  7 10   18   17     2 10  4    3    3     2  4  5   19   16
   1 -3  5   93   93     1  3  1   22   21     1  7 11   14   15     2 10  3   11   12     2  4  4   14   13
   1 -3  6  121  121     1  3  2   31   31     1  7 12    6    6     2 10  2   10    8     2  4  3   13   12
   1 -3  7   46   45     1  3  3   74   75     1  9  0   26   25     2 10  1   19   18     2  4  2   57   55
   1 -3  9   66   65     1  3  4   32   33     1  9  1   14   13     2 10  0   15   13     2  4  1   44   44
   1 -3 10   24   22     1  3  5   94   93     1  9  2   36   36     2  8 10   17   16     2  4  0   16   15
   1 -3 11   22   23     1  3  6  120  121     1  9  3   36   36     2  8  9    4    3     2  2 13    7    7
   1 -3 12    6    5     1  3  7   45   45     1  9  4   22   22     2  8  8    8    8     2  2 12    3    2
   1 -3 13   50   51     1  3  8   24   22     1  9  5   41   39     2  8  7   10    9     2  2 11   33   32
   1 -3 14   21   22     1  3  9   65   66     1  9  6   60   61     2  8  6   32   29     2  2 10   31   28
   1 -1  1   36   36     1  3 10   25   22     1  9  7   29   27     2  8  5   12   14     2  2  9    9    9
   1 -1  2   83   82     1  3 11   23   21     1  9  8   22   19     2  8  4   21   20     2  2  8   33   34
   1 -1  3   47   44     1  3 12    6    6     1  9  9   42   42     2  8  3   12   11     2  2  7    8    8
   1 -1  6   34   33     1  3 13   51   51     1  9 10   25   24     2  8  2   24   22     2  2  6   59   59
   1 -1  7   25   27     1  3 14   23   22     1 11  0   23   23     2  8  1   38   38     2  2  5   61   61
   1 -1  8    6    6     1  5  0   26   27     1 11  1   18   20     2  8  0    6    7     2  2  4    8    9
   1 -1  9    4    5     1  5  1   46   46     1 11  2   19   19     2  6 12   61   61     2  2  3   30   27
   1 -1 10   24   23     1  5  2   56   57     1 11  3   15   14     2  6 11   27   27     2  2  2    6    6
   1 -1 11   19   17     1  5  3   27   25     1 11  4    3    3     2  6 10   10    8     2  2  1   33   35
   1 -1 12    6    6     1  5  4   18   15     1 11  5    9    9     2  6  9   13   12     2  2  0   57   57
   1 -1 13    8    9     1  5  5   12   11     1 11  6   25   27     2  6  8   43   40     2  0 13    5    5
   1 -1 14   12   13     1  5  6   42   42     1 11  8    4    3     2  6  7    6    4     2  0 12   66   66
   1  1  0   23   23     1  5 10   16   16     1 13  0    8    9     2  6  6    4    4     2  0 11   54   51
   1  1  1   36   37     1  5 11   22   20     1 13  1   12   14     2  6  5   17   14     2  0 10    5    4
   1  1  2   82   82     1  5 12    4    3     1 13  2   15   14     2  6  4   99  101     2  0  9    4    4
   1  1  3   44   44     1  5 13    9   10     1 13  3    6    8     2  6  3   36   37     2  0  8   70   72
   1  1  4   15   13     1  7  0   22   22     1 13  4    8    8     2  6  1   80   80     2  0  7   11   11
   1  1  6   33   33     1  7  1   16   17     2 12  5   21   21     2  6  0   97   97     2  0  6   32   31
   1  1  7   27   27     1  7  2   35   35     2 12  4   43   44     2  4 13    4    5     2  0  5   49   50
   1  1  8    7    6     1  7  3   26   24     2 12  3   15   15     2  4 12    9    7     2  0  4  131  133
   1  1  9    5    4     1  7  4    6    7     2 12  2   17   15     2  4 11   13   13     2  0  3   29   29
   1  1 10   25   23     1  7  5   14   13     2 12  1   32   32     2  4 10   24   22     2  0  2   96   99
   1  1 11   18   18     1  7  6   21   18     2 12  0   37   34     2  4  9   10    8     2  0  1  101  103
   1  1 12    6    6     1  7  7   14   13     2 10  8   14   11     2  4  8    6    6     2  0  0  101  101
   1  1 13    9    9     1  7  8    5    5     2 10  6   30   28     2  4  7   13   13     2 -2 13    7    7

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2 -2 12    3    2     2 -6  2   22   22     3 -9  4   14   17     3 -3  9   38   39     3  3  9   40   39
   2 -2 11   32   32     2 -6  1   80   80     3 -9  5   12   14     3 -3 10   57   58     3  3 10   54   58
   2 -2 10   26   29     2 -6  0   96   96     3 -9  6   39   38     3 -3 11   18   19     3  3 11   19   19
   2 -2  9    7    9     2 -8  9    3    3     3 -9  7   40   39     3 -3 12   21   23     3  3 12   23   22
   2 -2  8   34   33     2 -8  8    8    8     3 -9  8   17   20     3 -1  0   12   13     3  5  0   15   15
   2 -2  7    9    8     2 -8  7   10   10     3 -7  0    9   10     3 -1  1   43   42     3  5  1   31   31
   2 -2  6   61   60     2 -8  6   30   29     3 -7  1   32   32     3 -1  2   46   46     3  5  2   35   35
   2 -2  5   61   61     2 -8  5   14   13     3 -7  2   21   22     3 -1  3   12   11     3  5  3    5    5
   2 -2  4    8    9     2 -8  4   21   20     3 -7  3   13   13     3 -1  4    7    7     3  5  4   10   10
   2 -2  3   28   27     2 -8  3   11   11     3 -7  4    8    8     3 -1  5   26   26     3  5  5   24   22
   2 -2  2    5    6     2 -8  2   21   23     3 -7  5   17   17     3 -1  6   24   23     3  5  6   22   20
   2 -2  1   33   35     2 -8  1   38   38     3 -7  6   21   21     3 -1  7    5    3     3  5  7    5    5
   2 -2  0   58   58     2 -8  0    7    6     3 -7  7    9    9     3 -1  8    9    8     3  5  8    8    8
   2 -4 13    4    4     2-10  8   12   12     3 -7  8    5    4     3 -1  9   16   15     3  5  9   10   11
   2 -4 12    8    8     2-10  6   29   28     3 -7  9   10   10     3 -1 12   10   10     3  5 10   25   25
   2 -4 11   11   13     2-10  5   18   19     3 -7 10   11   13     3  1  0   13   12     3  5 11    7    6
   2 -4 10   19   22     2-10  4    3    3     3 -5  0   16   14     3  1  1   42   43     3  7  0   10    9
   2 -4  9    7    8     2-10  3   12   11     3 -5  1   31   32     3  1  2   48   46     3  7  1   32   33
   2 -4  8    6    6     2-10  2    9    9     3 -5  2   34   34     3  1  3   12   11     3  7  2   22   21
   2 -4  7   15   14     2-10  1   17   18     3 -5  3    6    4     3  1  4    7    7     3  7  3   13   13
   2 -4  6   30   28     2-10  0   13   13     3 -5  4    9   10     3  1  5   26   26     3  7  4    8    8
   2 -4  5   17   17     2-12  5   20   20     3 -5  5   23   22     3  1  6   25   23     3  7  5   19   17
   2 -4  4   12   13     2-12  4   45   43     3 -5  6   21   20     3  1  7    4    4     3  7  6   23   21
   2 -4  3   13   12     2-12  3   15   16     3 -5  7    5    4     3  1  8    9    8     3  7  7    9    9
   2 -4  2   56   54     2-12  2   15   16     3 -5  8    8    8     3  1  9   14   16     3  7  8    3    5
   2 -4  1   43   44     2-12  1   32   32     3 -5  9   10   11     3  1 10   21   24     3  7  9   10   10
   2 -4  0   15   15     3-11  0   15   14     3 -5 10   22   25     3  1 12    9   10     3  7 10   13   13
   2 -6 12   60   61     3-11  1   21   22     3 -5 11    5    6     3  3  0   54   52     3  9  0   32   32
   2 -6 11   24   27     3-11  2   11   12     3 -3  0   54   52     3  3  1   17   15     3  9  1   13   10
   2 -6 10    6    9     3-11  3    6    6     3 -3  1   16   16     3  3  2   20   19     3  9  2   18   18
   2 -6  9   11   12     3-11  4   15   14     3 -3  2   20   19     3  3  3   76   75     3  9  3   58   57
   2 -6  8   40   39     3-11  5   18   18     3 -3  3   75   74     3  3  4   29   28     3  9  4   17   15
   2 -6  7    4    5     3 -9  0   33   32     3 -3  4   27   29     3  3  5   12   13     3  9  5   14   11
   2 -6  5   16   16     3 -9  1   10   12     3 -3  5   12   13     3  3  6   55   55     3  9  6   40   39
   2 -6  4   99  100     3 -9  2   17   18     3 -3  6   58   55     3  3  7   74   74     3  9  7   39   40
   2 -6  3   38   37     3 -9  3   56   56     3 -3  7   78   74     3  3  8    7    6     3  9  8   19   18

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3 11  0   14   14     4  4  5   43   41     4 -2  3   21   21     4-10  3   12   12     5 -1  2    4    5
   3 11  1   23   21     4  4  4   29   29     4 -2  2   18   19     4-10  2    6    6     5 -1  3   12   13
   3 11  2   12   12     4  4  3   20   20     4 -2  1   47   47     4-10  1   17   17     5 -1  4   20   21
   3 11  3    6    6     4  4  2    9    9     4 -2  0   28   30     4-10  0   15   14     5 -1  5   19   18
   3 11  4   16   14     4  4  1   15   13     4 -4 10   22   23     5 -9  0   34   34     5 -1  6    6    8
   3 11  5   19   18     4  4  0   21   22     4 -4  9   17   19     5 -9  1   15   16     5 -1  7    8    8
   3 11  6   17   17     4  2 11    8    7     4 -4  8   17   18     5 -9  2   10   12     5 -1  8    5    5
   4 10  5   14   14     4  2 10   12   13     4 -4  7   17   15     5 -9  3   43   44     5 -1  9   21   20
   4 10  4   11   11     4  2  9   18   19     4 -4  6   17   16     5 -9  4   23   23     5  1  0   21   22
   4 10  3   12   12     4  2  8    4    5     4 -4  5   41   41     5 -7  0   17   17     5  1  1   29   30
   4 10  2    5    6     4  2  7    4    4     4 -4  4   29   28     5 -7  1   22   21     5  1  2    5    5
   4 10  1   18   17     4  2  6   17   16     4 -4  3   20   19     5 -7  2    8    9     5  1  3   13   13
   4 10  0   14   15     4  2  5   29   29     4 -4  2    9    9     5 -7  3    3    3     5  1  4   21   20
   4  8  8   13   13     4  2  4    7    9     4 -4  1   14   14     5 -7  4   15   17     5  1  5   18   19
   4  8  7   12   11     4  2  3   22   21     4 -4  0   21   21     5 -7  5   13   13     5  1  6    8    8
   4  8  6    9    8     4  2  2   19   19     4 -6  9   23   23     5 -5  0   25   24     5  1  7    9    8
   4  8  5   42   40     4  2  1   46   47     4 -6  8   39   39     5 -5  1   19   21     5  1  8    5    5
   4  8  4    8    7     4  2  0   29   30     4 -6  7   15   16     5 -5  2    3    3     5  1  9   21   20
   4  8  3   13   12     4  0 11   15   17     4 -6  6   28   29     5 -5  3   16   15     5  3  0   65   64
   4  8  2    5    5     4  0  9   25   25     4 -6  5   63   63     5 -5  4   19   18     5  3  1   28   28
   4  8  1   12   13     4  0  8   32   31     4 -6  4   42   41     5 -5  5   19   19     5  3  2    9    6
   4  8  0   24   24     4  0  6   39   36     4 -6  3   20   21     5 -5  6    9    9     5  3  3   73   74
   4  6  9   22   23     4  0  5   65   63     4 -6  2   40   39     5 -5  7    7    6     5  3  4   32   32
   4  6  8   40   39     4  0  4   84   83     4 -6  1   35   36     5 -5  8    4    4     5  3  5   19   18
   4  6  7   17   15     4  0  3   15   16     4 -6  0    9   10     5 -3  0   63   64     5  3  7   50   50
   4  6  6   31   28     4  0  2   27   25     4 -8  8   13   13     5 -3  1   28   28     5  3  8    5    4
   4  6  5   67   63     4  0  1   70   72     4 -8  7   11   12     5 -3  2    7    9     5  3  9    7    5
   4  6  4   43   41     4  0  0    5    5     4 -8  6    7    8     5 -3  3   73   74     5  5  0   24   25
   4  6  3   21   19     4 -2 11    6    7     4 -8  5   40   39     5 -3  4   32   31     5  5  1   20   21
   4  6  2   40   40     4 -2 10   12   13     4 -8  4    7    8     5 -3  5   18   19     5  5  2    4    3
   4  6  1   36   36     4 -2  9   19   19     4 -8  3   11   12     5 -3  6    3    4     5  5  3   15   16
   4  6  0   10    9     4 -2  8    5    4     4 -8  2    5    5     5 -3  7   50   50     5  5  4   18   18
   4  4  9   19   18     4 -2  7    4    3     4 -8  1   13   13     5 -3  8    4    6     5  5  5   20   19
   4  4  8   19   17     4 -2  6   16   17     4 -8  0   24   25     5 -3  9    5    7     5  5  6    9    9
   4  4  7   16   15     4 -2  5   30   29     4-10  5   13   14     5 -1  0   20   22     5  5  7    7    7
   4  4  6   17   16     4 -2  4    8    8     4-10  4   10   11     5 -1  1   30   30     5  5  8    3    4

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   5  7  0   16   17     6  6  1   26   27     6  0  5   34   35     6 -4  2   14   15     7 -3  3   27   28
   5  7  1   22   21     6  6  0   10    8     6  0  4    8    7     6 -4  1   19   20     7 -1  0   17   18
   5  7  2    8    9     6  4  6    8    8     6  0  3    4    4     6 -4  0   26   25     7 -1  1    8    8
   5  7  3    4    3     6  4  5   18   17     6  0  2   46   48     6 -6  5   24   26     7 -1  2   12   12
   5  7  4   16   16     6  4  4   14   15     6  0  1   12   13     6 -6  4    6    8     7 -1  3   14   15
   5  7  5   13   14     6  4  3    8    8     6  0  0    6    6     6 -6  3   13   14     7 -1  4   13   14
   5  7  7    3    3     6  4  2   15   15     6 -2  7   15   15     6 -6  2   37   38     7  1  0   18   18
   5  9  0   34   35     6  4  1   20   19     6 -2  6    9    7     6 -6  1   25   26     7  1  1    8    8
   5  9  1   15   15     6  4  0   25   25     6 -2  5   19   19     6 -6  0    9   10     7  1  2   11   12
   5  9  2   11   10     6  2  7   16   15     6 -2  4   31   31     6 -8  2    8    8     7  1  3   15   15
   5  9  3   44   44     6  2  6    8    7     6 -2  3    6    6     6 -8  1   13   13     7  1  4   14   13
   5  9  4   22   24     6  2  5   19   19     6 -2  2   18   17     6 -8  0   18   19     7  3  0   32   33
   6  8  2    8    8     6  2  4   33   31     6 -2  1    6    5     7 -5  0   16   16     7  3  1   29   30
   6  8  1   12   13     6  2  3    6    7     6 -2  0   10   11     7 -5  1    7    8     7  3  2   12   10
   6  8  0   19   18     6  2  2   17   17     6 -4  6    8    8     7 -5  2    8    8     7  3  3   28   28
   6  6  5   25   26     6  2  1    5    6     6 -4  5   17   17     7 -3  0   32   33     7  5  0   16   16
   6  6  4    7    7     6  2  0   11   10     6 -4  4   15   15     7 -3  1   28   30     7  5  1    8    7
   6  6  3   13   12     6  0  7    4    4     6 -4  3    8    8     7 -3  2   11   11     7  5  2    8    8
   6  6  2   37   38     6  0  6   52   52