OBSERVED AND CALCULATED STRUCTURE FACTORS FOR  SAMPLE 55(b)                        

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -1-13  1    4    5    -1 -5  2   55   54    -1 -1 11   23   21     1 -1 12    5    5     1 -5  3   26   25
  -1-13  2    9    9    -1 -5  3   46   43    -1 -1 12   17   16     1 -1 11   18   18     1 -5  2   64   62
  -1-13  3   16   16    -1 -5  4   28   27    -1 -1 13    9    9     1 -1 10   24   25     1 -5  1   48   47
  -1-13  4    7    7    -1 -5  5   18   17    -1 -1 14    4    4     1 -1  9    4    4     1 -5  0   28   26
  -1-11  1    8    8    -1 -5  6   13   13    -1 -1 15   20   20     1 -1  8    9   10     1 -7 12    8    9
  -1-11  2   39   39    -1 -5  7   38   37    -1  1  1   27   26     1 -1  7   30   29     1 -7 11   15   16
  -1-11  3   18   17    -1 -5  8    8    7    -1  1  2   67   68     1 -1  6   30   33     1 -7 10   18   18
  -1-11  4   13   13    -1 -5  9   12   11    -1  1  3   80   83     1 -1  5    6    5     1 -7  9   11   12
  -1-11  5   26   25    -1 -5 10   11   12    -1  1  4   17   18     1 -1  4   14   13     1 -7  8    6    6
  -1-11  6    4    4    -1 -5 11   18   19    -1  1  5    8    8     1 -1  3   46   44     1 -7  7   14   13
  -1-11  7   30   29    -1 -5 12   18   19    -1  1  6    7    8     1 -1  2   90   89     1 -7  6   19   18
  -1-11  8    5    5    -1 -5 13   16   16    -1  1  7   41   41     1 -1  1   42   40     1 -7  5   12   12
  -1 -9  1   52   52    -1 -5 14    4    4    -1  1  8   22   19     1 -1  0   32   29     1 -7  4    6    6
  -1 -9  2   58   59    -1 -3  1  105  102    -1  1  9   16   15     1 -3 14   20   21     1 -7  3   27   27
  -1 -9  3   24   23    -1 -3  2   97   95    -1  1 10   15   14     1 -3 13   44   46     1 -7  2   38   37
  -1 -9  4   22   21    -1 -3  3   98   95    -1  1 11   22   22     1 -3 12   11   12     1 -7  1   23   23
  -1 -9  5   77   76    -1 -3  5  132  132    -1  1 12   17   16     1 -3 11   23   24     1 -7  0   28   28
  -1 -9  6   25   25    -1 -3  6   48   50    -1  1 13   10    9     1 -3 10   20   20     1 -9 10   22   22
  -1 -9  7   24   24    -1 -3  7   34   34    -1  1 15   19   20     1 -3  9   58   60     1 -9  9   37   37
  -1 -9  8    4    5    -1 -3  8   20   20     1  1 14   15   14     1 -3  8   27   29     1 -9  8   23   24
  -1 -9  9   48   47    -1 -3  9   71   73     1  1 13    8    8     1 -3  7   45   44     1 -9  7   26   27
  -1 -9 10    8    8    -1 -3 10    9    8     1  1 12    5    5     1 -3  6  121  123     1 -9  6   63   63
  -1 -9 11    7    7    -1 -3 11    8    7     1  1 11   18   18     1 -3  5   92   91     1 -9  5   39   38
  -1 -7  1   11   10    -1 -3 12   48   48     1  1 10   26   25     1 -3  4   43   43     1 -9  4   26   26
  -1 -7  2   41   40    -1 -3 13   61   62     1  1  9    4    4     1 -3  3   75   75     1 -9  3   35   36
  -1 -7  3   48   48    -1 -3 14    5    7     1  1  8   10   10     1 -3  2   27   28     1 -9  2   35   34
  -1 -7  4    8    8    -1 -1  1   26   26     1  1  7   31   29     1 -3  1   35   32     1 -9  1    9    9
  -1 -7  5   15   15    -1 -1  2   71   68     1  1  6   33   33     1 -3  0   66   63     1 -9  0   32   32
  -1 -7  6    8    8    -1 -1  3   83   83     1  1  5    5    5     1 -5 13    8    8     1-11  8    4    4
  -1 -7  7   33   32    -1 -1  4   17   17     1  1  4   14   13     1 -5 12    4    4     1-11  7    4    4
  -1 -7  8   17   17    -1 -1  5    7    8     1  1  3   43   44     1 -5 11   18   19     1-11  6   30   30
  -1 -7  9    8    8    -1 -1  6    7    8     1  1  2   85   89     1 -5 10   15   17     1-11  5   10   10
  -1 -7 10   10   10    -1 -1  7   40   41     1  1  1   39   40     1 -5  7   23   21     1-11  3   15   15
  -1 -7 11   14   14    -1 -1  8   20   20     1  1  0   31   29     1 -5  6   47   46     1-11  2   20   20
  -1 -7 12    5    6    -1 -1  9   14   14     1 -1 14   15   14     1 -5  5   11   11     1-11  1   20   21
  -1 -5  1   23   23    -1 -1 10   13   14     1 -1 13    8    8     1 -5  4   16   17     1-11  0   25   26

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1-13  4   10   10     0 -4  9   31   31     0-10  7   12   12     0 -8  4   17   16     0 -4 13    5    5
   1-13  3   10   10     0 -4  8   12   12     0-10  6   21   21     0 -8  5    9    9     0 -4 14    7    8
   1-13  2   15   15     0 -4  7   49   47     0-10  5    9    9     0 -8  6   48   48     0 -2  0   50   49
   1-13  1   18   18     0 -4  6   69   68     0-10  4    9    9     0 -8  7   38   38     0 -2  1   21   19
   1-13  0   12   12     0 -4  5   29   26     0-10  3   12   12     0 -8  8   20   19     0 -2  2   85   82
   0  0 14    6    6     0 -4  4   32   31     0-10  2   28   28     0 -8  9   15   14     0 -2  3   66   65
   0  0 13   39   38     0 -4  3   23   23     0-10  1    8    8     0 -8 10    8    8     0 -2  4    9   10
   0  0 12   42   41     0 -4  2   32   30     0-12  7   25   25     0 -8 11   31   32     0 -2  5    6    7
   0  0 11   55   54     0 -4  1   47   47     0-12  6    7    7     0 -8 12   14   15     0 -2  6   23   25
   0  0 10   42   38     0 -6 13   21   23     0-12  5   21   20     0 -6  0  143  143     0 -2  7   36   36
   0  0  9   24   23     0 -6 12   18   18     0-12  4   36   35     0 -6  1   53   49     0 -2  8    4    6
   0  0  8   76   76     0 -6 11   49   50     0-12  3   28   29     0 -6  2   18   16     0 -2  9    6    6
   0  0  7   47   46     0 -6 10   36   38     0-12  2   17   17     0 -6  3   21   20     0 -2 10   20   21
   0  0  6   28   28     0 -6  9   18   18     0-12  1   16   16     0 -6  4   78   77     0 -2 11   28   28
   0  0  5  109  109     0 -6  8   68   67     0-12  0   71   71     0 -6  5   41   40     0 -2 12    5    5
   0  0  4   45   43     0 -6  7   58   56     0-12  1   16   16     0 -6  6   17   17     0 -2 13   15   14
   0  0  3  100  104     0 -6  6   17   17     0-12  2   18   17     0 -6  7   57   56     0  0  1   44   46
   0  0  1   43   46     0 -6  5   40   40     0-12  3   29   29     0 -6  8   67   67     0  0  3   96  104
   0 -2 13   15   14     0 -6  4   79   77     0-12  4   36   35     0 -6  9   18   18     0  0  4   45   43
   0 -2 12    5    5     0 -6  3   21   20     0-12  5   22   20     0 -6 10   36   38     0  0  5  109  109
   0 -2 11   30   28     0 -6  2   18   16     0-12  6    6    7     0 -6 11   47   50     0  0  6   28   28
   0 -2 10   20   21     0 -6  1   48   49     0-12  7   25   25     0 -6 12   17   18     0  0  7   47   46
   0 -2  9    6    6     0 -8 12   14   15     0-10  0   11   11     0 -6 13   20   23     0  0  8   75   76
   0 -2  8    5    6     0 -8 11   30   32     0-10  1    8    8     0 -4  0   64   63     0  0  9   25   23
   0 -2  7   36   36     0 -8 10    8    8     0-10  2   27   28     0 -4  1   47   47     0  0 10   41   38
   0 -2  6   24   25     0 -8  9   15   14     0-10  3   12   12     0 -4  2   33   30     0  0 11   56   54
   0 -2  5    7    7     0 -8  8   20   19     0-10  4    8    9     0 -4  3   22   23     0  0 12   42   41
   0 -2  4   10   10     0 -8  7   38   38     0-10  5    9    9     0 -4  4   32   31     0  0 13   39   38
   0 -2  3   67   65     0 -8  6   49   48     0-10  6   21   21     0 -4  5   29   26     0  0 14    6    6
   0 -2  2   86   82     0 -8  5   10    9     0-10  7   13   12     0 -4  6   68   68     1-13  1   18   18
   0 -2  1   21   19     0 -8  4   16   16     0-10  9    6    6     0 -4  7   47   47     1-13  2   15   15
   0 -4 14    7    8     0 -8  3    3    2     0-10 10   10   11     0 -4  8   12   12     1-13  3   10   10
   0 -4 13    5    5     0 -8  2   23   23     0 -8  0   16   14     0 -4  9   31   31     1-13  4   10   10
   0 -4 12   24   23     0 -8  1   36   35     0 -8  1   36   35     0 -4 10    9    9     1-11  1   21   21
   0 -4 11   31   30     0-10 10   10   11     0 -8  2   23   23     0 -4 11   31   30     1-11  2   20   20
   0 -4 10   10    9     0-10  9    6    6     0 -8  3    3    2     0 -4 12   23   23     1-11  3   15   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   1-11  5   10   10     1 -5 12    5    4     1  1  7   30   29    -1 -1  2   66   68    -1 -7  8   16   17
   1-11  6   28   30     1 -5 13    8    8     1  1  8   10   10    -1 -1  1   28   26    -1 -7  7   32   32
   1-11  7    4    4     1 -3  1   36   32     1  1  9    4    4     1 -1  0   31   29    -1 -7  6    7    8
   1-11  8    5    4     1 -3  2   28   28     1  1 10   25   25    -1 -3 14    5    7    -1 -7  5   15   15
   1 -9  1    9    9     1 -3  3   77   75     1  1 11   19   18    -1 -3 13   61   62    -1 -7  4    9    8
   1 -9  2   36   34     1 -3  4   43   43     1  1 12    5    5    -1 -3 12   49   48    -1 -7  3   46   48
   1 -9  3   36   36     1 -3  5   90   91     1  1 13    8    8    -1 -3 11    7    7    -1 -7  2   40   40
   1 -9  4   26   26     1 -3  6  122  123     1  1 14   15   14    -1 -3 10    9    8    -1 -7  1   10   10
   1 -9  5   38   38     1 -3  7   45   44    -1  1 15   19   20    -1 -3  9   70   73     1 -7  0   28   28
   1 -9  6   64   63     1 -3  8   27   29    -1  1 13   10    9    -1 -3  8   19   20    -1 -9 11    6    7
   1 -9  7   28   27     1 -3  9   62   60    -1  1 12   16   16    -1 -3  7   32   34    -1 -9 10    8    8
   1 -9  8   23   24     1 -3 10   21   20    -1  1 11   22   22    -1 -3  6   50   50    -1 -9  9   47   47
   1 -9  9   36   37     1 -3 11   25   24    -1  1 10   14   14    -1 -3  5  128  132    -1 -9  8    5    5
   1 -9 10   23   22     1 -3 12   12   12    -1  1  9   13   15    -1 -3  3   97   95    -1 -9  7   24   24
   1 -7  1   23   23     1 -3 13   44   46    -1  1  8   20   19    -1 -3  2   93   95    -1 -9  6   25   25
   1 -7  2   37   37     1 -3 14   21   21    -1  1  7   40   41    -1 -3  1  100  102    -1 -9  5   76   76
   1 -7  3   27   27     1 -1  1   39   40    -1  1  6    8    8     1 -3  0   66   63    -1 -9  4   21   21
   1 -7  4    6    6     1 -1  2   87   89    -1  1  5    8    8    -1 -5 14    4    4    -1 -9  3   23   23
   1 -7  5   13   12     1 -1  3   43   44    -1  1  4   17   18    -1 -5 13   17   16    -1 -9  2   57   59
   1 -7  6   19   18     1 -1  4   15   13    -1  1  3   87   83    -1 -5 12   19   19    -1 -9  1   52   52
   1 -7  7   14   13     1 -1  5    6    5    -1  1  2   71   68    -1 -5 11   18   19     1 -9  0   30   32
   1 -7  8    5    6     1 -1  6   33   33    -1  1  1   26   26    -1 -5 10   11   12    -1-11  9    4    4
   1 -7  9   11   12     1 -1  7   32   29     1  1  0   30   29    -1 -5  9   11   11    -1-11  8    4    5
   1 -7 10   17   18     1 -1  8   10   10    -1 -1 15   20   20    -1 -5  8    8    7    -1-11  7   28   29
   1 -7 11   15   16     1 -1  9    3    4    -1 -1 14    4    4    -1 -5  7   37   37    -1-11  6    4    4
   1 -7 12   10    9     1 -1 10   26   25    -1 -1 13    9    9    -1 -5  6   12   13    -1-11  5   26   25
   1 -5  1   47   47     1 -1 11   19   18    -1 -1 12   16   16    -1 -5  5   17   17    -1-11  4   13   13
   1 -5  2   64   62     1 -1 12    5    5    -1 -1 11   23   21    -1 -5  4   29   27    -1-11  3   17   17
   1 -5  3   26   25     1 -1 13    8    8    -1 -1 10   14   14    -1 -5  3   43   43    -1-11  2   37   39
   1 -5  4   17   17     1 -1 14   14   14    -1 -1  9   15   14    -1 -5  2   53   54    -1-11  1    8    8
   1 -5  5   11   11     1  1  1   42   40    -1 -1  8   21   20    -1 -5  1   22   23     1-11  0   25   26
   1 -5  6   47   46     1  1  2   91   89    -1 -1  7   42   41     1 -5  0   25   26    -1-13  4    7    7
   1 -5  7   21   21     1  1  3   46   44    -1 -1  6    7    8    -1 -7 12    6    6    -1-13  3   15   16
   1 -5  9    4    4     1  1  4   14   13    -1 -1  5    6    8    -1 -7 11   14   14    -1-13  2    8    9
   1 -5 10   16   17     1  1  5    5    5    -1 -1  4   17   17    -1 -7 10    8   10    -1-13  1    5    5
   1 -5 11   19   19     1  1  6   32   33    -1 -1  3   81   83    -1 -7  9    8    8     1-13  0   12   12

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   2  0 13    4    4     2 -4  1   47   46    -2-12  1   23   24    -2 -6  7   60   59    -2 -2 14   12   13
   2  0 12   63   63     2 -6 12   58   59    -2-12  2    7    7    -2 -6  8   32   30    -2 -2 15    5    5
   2  0 11   45   45     2 -6 11   21   22    -2-12  3   32   34    -2 -6  9   13   14     2  0  0   97  101
   2  0  9    7    6     2 -6 10    7    8    -2-12  4   20   22    -2 -6 10   31   32    -2  0  1   64   61
   2  0  8   70   71     2 -6  9   10   11    -2-12  5   21   21    -2 -6 11   20   20    -2  0  2   31   30
   2  0  7   21   21     2 -6  8   36   37    -2-12  6   31   31    -2 -6 12    6    6    -2  0  3   29   29
   2  0  6   35   38     2 -6  7    4    6     2-10  0   14   15    -2 -6 13   18   17    -2  0  4   70   69
   2  0  5   49   50     2 -6  6    7    7    -2-10  2   22   23     2 -4  0   12   11    -2  0  5   50   49
   2  0  4  128  132     2 -6  5   13   12    -2-10  3   11   11    -2 -4  1   30   30    -2  0  6   97   96
   2  0  2  100   99     2 -6  4  104  102    -2-10  4    8    8    -2 -4  2   26   26    -2  0  7  119  123
   2  0  1  102  104     2 -6  3   35   34    -2-10  5   12   12    -2 -4  3   60   58    -2  0  8   37   34
   2 -2 13    8    8     2 -6  2   21   19    -2-10  6   15   15    -2 -4  4   32   32    -2  0  9   16   18
   2 -2 12    4    5     2 -6  1   83   83    -2-10  7   28   28    -2 -4  5   11   10    -2  0 10   67   66
   2 -2 11   32   30     2 -8 10   16   16    -2-10  8   15   15    -2 -4  6    9    8    -2  0 11   17   14
   2 -2 10   31   30     2 -8  9    4    4    -2-10  9   14   15    -2 -4  7   23   23    -2  0 12   22   21
   2 -2  9    7    7     2 -8  8    7    7    -2-10 10    7    7    -2 -4  8   22   22    -2  0 13    8    7
   2 -2  8   36   35     2 -8  7    8    8     2 -8  0    6    6    -2 -4  9   11   11    -2  0 14   42   42
   2 -2  7    6    5     2 -8  6   31   31    -2 -8  1   27   26    -2 -4 10    8    8    -2  0 15   19   19
   2 -2  6   61   62     2 -8  5   17   16    -2 -8  2   24   24    -2 -4 11   22   22     3-11  1   22   23
   2 -2  5   67   66     2 -8  4   22   22    -2 -8  3   31   32    -2 -4 12   22   21     3-11  2   12   12
   2 -2  4   11   11     2 -8  3   14   13    -2 -8  4   15   15    -2 -4 13   10   10     3-11  3    5    6
   2 -2  3   31   32     2 -8  2   23   23    -2 -8  5    5    5    -2 -4 14   14   14     3-11  4   15   15
   2 -2  2    9    9     2 -8  1   43   43    -2 -8  6   11   10     2 -2  0   61   60     3-11  5   20   20
   2 -2  1   35   36     2-10  8   12   12    -2 -8  7   37   36    -2 -2  1   44   44     3 -9  1   11   12
   2 -4 13    4    4     2-10  7    4    3    -2 -8  8    7    7    -2 -2  2   51   50     3 -9  2   15   14
   2 -4 12    7    6     2-10  6   32   32    -2 -8  9    7    7    -2 -2  3   21   20     3 -9  3   59   58
   2 -4 11    9    9     2-10  5   21   20    -2 -8 10    3    2    -2 -2  4   36   36     3 -9  4   18   19
   2 -4 10   24   23     2-10  3   14   13    -2 -8 11   13   14    -2 -2  5   14   16     3 -9  5   17   16
   2 -4  9    9    9     2-10  2    9    8    -2 -8 12   22   23    -2 -2  6   33   32     3 -9  6   37   37
   2 -4  8    7    6     2-10  1   18   18     2 -6  0   98   99    -2 -2  7   74   75     3 -9  7   40   40
   2 -4  7   15   14     2-12  5   19   20    -2 -6  1   78   82    -2 -2  8   34   32     3 -9  8   19   20
   2 -4  6   32   32     2-12  4   46   45    -2 -6  2   10   10    -2 -2  9   31   30     3 -7  1   37   38
   2 -4  5   20   18     2-12  3   15   15    -2 -6  3   67   72    -2 -2 10   20   18     3 -7  2   23   22
   2 -4  4   13   13     2-12  2   13   14    -2 -6  4   12   11    -2 -2 11   18   17     3 -7  3   17   17
   2 -4  3    9    8     2-12  1   32   33    -2 -6  5   27   27    -2 -2 12   34   33     3 -7  4   12   11
   2 -4  2   63   60     2-12  0   33   34    -2 -6  6   85   84    -2 -2 13   16   16     3 -7  5   22   21

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   3 -7  6   19   20     3 -1  9   18   18    -3 -1  9    5    3    -3 -5  1   36   38     4  0 10    5    4
   3 -7  7    8    8     3 -1 10   24   24    -3 -1  8   41   41     3 -5  0   19   18     4  0  9   21   21
   3 -7  8    5    4     3 -1 11    4    4    -3 -1  7   26   26    -3 -7 12   14   15     4  0  8   25   25
   3 -7  9   11   11     3 -1 12   12   11    -3 -1  6   12   12    -3 -7 11   10   11     4  0  7    5    5
   3 -7 10   12   12     3  1  1   48   49    -3 -1  5    5    6    -3 -7 10    7    8     4  0  6   36   35
   3 -5  1   35   33     3  1  2   50   47    -3 -1  4   35   35    -3 -7  9    6    4     4  0  5   64   62
   3 -5  2   38   37     3  1  3   17   16    -3 -1  3   71   73    -3 -7  8   22   23     4  0  4   82   80
   3 -5  3    4    3     3  1  4   11   12    -3 -1  2   16   16    -3 -7  7   24   24     4  0  3   21   23
   3 -5  4    7    7     3  1  5   27   27    -3 -1  1   24   25    -3 -7  6   11   11     4  0  2   24   23
   3 -5  5   23   24     3  1  6   23   22     3 -1  0   15   15    -3 -7  5    5    4     4  0  1   68   71
   3 -5  6   19   19     3  1  7    3    4    -3 -3 14   22   23    -3 -7  4   18   19     4 -2 11    8    7
   3 -5  7    6    6     3  1  8    5    6    -3 -3 13   18   18    -3 -7  3   34   35     4 -2 10   12   12
   3 -5  8   11   11     3  1  9   17   18    -3 -3 12   55   53    -3 -7  2   17   18     4 -2  9   19   20
   3 -5  9   13   13     3  1 10   23   24    -3 -3 11   38   37    -3 -7  1   13   14     4 -2  8    4    4
   3 -5 10   25   25     3  1 11    4    5    -3 -3 10   16   16     3 -7  0   10   10     4 -2  7    6    6
   3 -5 11    9    8     3  1 12   12   11    -3 -3  9   65   65    -3 -9 10   16   16     4 -2  6   17   19
   3 -3  1   11   10    -3  1 14   10   10    -3 -3  8   54   53    -3 -9  9   44   45     4 -2  5   29   29
   3 -3  2   12   13    -3  1 13    8    9    -3 -3  7   15   15    -3 -9  8   34   34     4 -2  4    6    6
   3 -3  3   72   74    -3  1 12   15   15    -3 -3  6   41   40    -3 -9  7    9    8     4 -2  3   23   23
   3 -3  4   33   34    -3  1 11   12   13    -3 -3  5   69   72    -3 -9  6   13   14     4 -2  2   19   19
   3 -3  5   21   20    -3  1 10    7    6    -3 -3  4   28   28    -3 -9  5   44   43     4 -2  1   52   50
   3 -3  6   52   51    -3  1  9    3    4    -3 -3  3   17   14    -3 -9  4   17   17     4 -4 10   26   23
   3 -3  7   77   75    -3  1  8   42   41    -3 -3  2   45   43    -3 -9  3   14   14     4 -4  9   19   20
   3 -3  8    9    9    -3  1  7   25   27    -3 -3  1  135  144    -3 -9  2   18   18     4 -4  8   16   16
   3 -3  9   33   33    -3  1  6   11   12     3 -3  0   54   50    -3 -9  1   68   70     4 -4  7   20   18
   3 -3 10   56   53    -3  1  5    6    5    -3 -5 13    9    8     3 -9  0   31   33     4 -4  6   19   18
   3 -3 11   20   19    -3  1  4   35   35    -3 -5 12   17   16    -3-11  8   17   17     4 -4  5   42   41
   3 -3 12   24   26    -3  1  3   72   72    -3 -5 11    9   10    -3-11  7   17   17     4 -4  4   31   31
   3 -1  1   50   48    -3  1  2   16   16    -3 -5  9    3    2    -3-11  6   13   14     4 -4  3   19   20
   3 -1  2   50   48    -3  1  1   23   25    -3 -5  8   37   39    -3-11  5    6    6     4 -4  2    8    8
   3 -1  3   17   15     3  1  0   16   15    -3 -5  7   15   15    -3-11  4   12   13     4 -4  1   14   12
   3 -1  4   12   12    -3 -1 14   11   10    -3 -5  6   19   20    -3-11  3   18   18     4 -6  9   22   20
   3 -1  5   26   27    -3 -1 13    9    9    -3 -5  5    9    9    -3-11  2    8    9     4 -6  8   35   34
   3 -1  6   21   22    -3 -1 12   15   14    -3 -5  4   31   31    -3-11  1   25   27     4 -6  7   20   20
   3 -1  7    5    4    -3 -1 11   13   13    -3 -5  3   56   56     3-11  0   17   18     4 -6  6   28   28
   3 -1  8    6    6    -3 -1 10    6    6    -3 -5  2   14   13     4  0 11   23   22     4 -6  5   63   64

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

   4 -6  4   38   37    -4 -6  1   31   29    -4 -2 11   16   16     5 -3  4   31   30    -5 -1 13   13   12
   4 -6  3   23   23    -4 -6  2   54   53    -4 -2 12   19   19     5 -3  5   22   22    -5 -1 12    8    9
   4 -6  2   39   39    -4 -6  3   56   57    -4 -2 13   17   17     5 -3  6    6    7    -5 -1 11    4    3
   4 -6  1   35   33    -4 -6  4   21   20    -4 -2 14   13   12     5 -3  7   45   46    -5 -1 10   10    9
   4 -8  8   13   12    -4 -6  5   14   14     4  0  0    4    4     5 -3  8    4    5    -5 -1  9   26   26
   4 -8  7   12   12    -4 -6  6   79   80    -4  0  1   75   77     5 -3  9    5    5    -5 -1  8   23   22
   4 -8  6    7    8    -4 -6  7   23   23    -4  0  2   99  105     5 -1  1   34   31    -5 -1  7   11   10
   4 -8  5   43   43    -4 -6  8   23   24    -4  0  3   70   71     5 -1  3   13   13    -5 -1  6   13   12
   4 -8  4    8    8    -4 -6  9    7    7    -4  0  4    4    1     5 -1  4   23   23    -5 -1  5   12   11
   4 -8  3   12   12    -4 -6 10   46   45    -4  0  5   41   40     5 -1  5   21   21    -5 -1  4   42   43
   4 -8  2    7    6    -4 -6 11   10    9    -4  0  6  104  105     5 -1  6    6    7    -5 -1  3   21   20
   4 -8  1   13   13     4 -4  0   26   25    -4  0  7    8    7     5 -1  7    7    7    -5 -1  2   20   19
   4-10  5   14   14    -4 -4  1   29   28    -4  0  8    4    5     5 -1  8    5    5    -5 -1  1   13   14
   4-10  4   11   11    -4 -4  2   23   24    -4  0 10   37   37     5 -1  9   20   21     5 -1  0   20   21
   4-10  3   14   14    -4 -4  3   28   27    -4  0 11    4    4     5  1  1   32   31    -5 -3 12   20   19
   4-10  2    7    7    -4 -4  4   13   11    -4  0 13   23   24     5  1  3   14   14    -5 -3 11   40   42
   4-10  1   17   17    -4 -4  5   20   19    -4  0 14   54   54     5  1  4   23   23    -5 -3 10   13   14
   4-10  0   18   19    -4 -4  6   10   11     5 -9  1   14   14     5  1  5   21   21    -5 -3  9   21   21
  -4-10  1   15   16    -4 -4  7   25   26     5 -9  2   11   11     5  1  6    7    6    -5 -3  8   61   59
  -4-10  2   13   14    -4 -4  8   45   43     5 -9  3   45   44     5  1  7    7    7    -5 -3  7   46   43
  -4-10  3    9    9    -4 -4  9   10   11     5 -9  4   21   22     5  1  8    6    5    -5 -3  6   21   20
  -4-10  4   18   18    -4 -4 10   24   24     5 -7  1   23   23     5  1  9   19   21    -5 -3  5   28   27
  -4-10  5    6    7    -4 -4 11    9    9     5 -7  2    7    7    -5  1 13   13   13    -5 -3  4   34   34
  -4-10  6    8    8    -4 -4 12   19   18     5 -7  3    3    4    -5  1 12    9    9    -5 -3  3   14   14
  -4-10  7   13   14    -4 -4 13   22   22     5 -7  4   18   19    -5  1 11    3    4    -5 -3  2   31   31
  -4-10  8   14   14     4 -2  0   31   32     5 -7  5   17   17    -5  1 10    9    9    -5 -3  1   48   48
   4 -8  0   26   26    -4 -2  1   13   15     5 -7  7    4    4    -5  1  9   26   25     5 -3  0   65   65
  -4 -8  2    4    3    -4 -2  2   31   34     5 -5  1   22   22    -5  1  8   22   22    -5 -5 12    8    7
  -4 -8  3   27   28    -4 -2  3   33   33     5 -5  3   15   16    -5  1  7   10   11    -5 -5 10    9    9
  -4 -8  4    3    3    -4 -2  4   38   38     5 -5  4   21   21    -5  1  6   12   12    -5 -5  9   15   15
  -4 -8  5    9    9    -4 -2  5   16   16     5 -5  5   20   19    -5  1  5   10   12    -5 -5  8   26   26
  -4 -8  6   13   13    -4 -2  6    3    2     5 -5  6    7    8    -5  1  4   43   43    -5 -5  7   11   11
  -4 -8  7   19   19    -4 -2  7    8    8     5 -5  7    6    6    -5  1  3   20   21    -5 -5  6    7    7
  -4 -8  8   35   35    -4 -2  8   26   26     5 -3  1   29   26    -5  1  2   19   20    -5 -5  5    7    7
  -4 -8 10   15   16    -4 -2  9    6    7     5 -3  2    9   10    -5  1  1   14   14    -5 -5  4   33   32
   4 -6  0    4    4    -4 -2 10    9   10     5 -3  3   72   72     5  1  0   21   21    -5 -5  3   16   15

   H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC     H  K  L   FO   FC  

  -5 -5  2   19   18     6  0  1    7    7    -6 -6  3    9    9    -6  0  2   72   71    -7  1  2   13   14
  -5 -5  1    8    7     6 -2  7   14   15    -6 -6  4   10   10    -6  0  3   25   24    -7  1  1    9    9
   5 -5  0   27   26     6 -2  6    8    7    -6 -6  5   35   33    -6  0  5   23   23     7  1  0   18   17
  -5 -7 10    6    7     6 -2  5   18   17    -6 -6  6   32   31    -6  0  6   54   55    -7 -1  9   21   20
  -5 -7  9   20   21     6 -2  4   34   33    -6 -6  7   20   20    -6  0  7   27   25    -7 -1  8   12   12
  -5 -7  8   14   16     6 -2  3    8    8    -6 -6  8    8    8    -6  0  8    9    8    -7 -1  7    8    9
  -5 -7  7   10    9     6 -2  2   19   18    -6 -6  9   26   25    -6  0  9   42   41    -7 -1  5   20   19
  -5 -7  6   15   16     6 -2  1    6    6     6 -4  0   31   29    -6  0 10   32   30    -7 -1  4   21   21
  -5 -7  5   16   15     6 -4  6    7    8    -6 -4  1   15   15    -6  0 11   14   12    -7 -1  3   17   18
  -5 -7  4   30   31     6 -4  5   14   16    -6 -4  2   14   13     7 -5  1    9    8    -7 -1  2   14   14
  -5 -7  3   21   20     6 -4  4   15   16    -6 -4  3   19   19     7 -5  2    8    8    -7 -1  1    9    9
  -5 -7  2   16   15     6 -4  3   11   11    -6 -4  4   26   25     7 -3  1   28   28     7 -1  0   17   17
  -5 -7  1   14   14     6 -4  2   18   18    -6 -4  5   15   15     7 -3  2   14   14    -7 -3  8   14   15
   5 -7  0   17   17     6 -4  1   21   21    -6 -4  6    7    7     7 -3  3   25   24    -7 -3  7   49   47
  -5 -9  8   36   35     6 -6  5   22   22    -6 -4  7    6    5     7 -1  1    9    9    -7 -3  6    9    9
  -5 -9  7   32   32     6 -6  3   15   16    -6 -4  8   18   19     7 -1  2   12   12    -7 -3  5    3    4
  -5 -9  6   17   16     6 -6  2   34   36    -6 -4  9   17   18     7 -1  3   15   15    -7 -3  4   29   27
  -5 -9  5   17   18     6 -6  1   23   23    -6 -4 10    4    5     7 -1  4   13   13    -7 -3  3   40   38
  -5 -9  4   32   33     6 -8  2    8    9     6 -2  0   12   12     7  1  1    9    9    -7 -3  2   16   17
  -5 -9  3    8    9     6 -8  1   13   13    -6 -2  1   21   21     7  1  2   12   12     7 -3  0   31   30
  -5 -9  2   24   24     6 -8  0   20   20    -6 -2  3   11   12     7  1  3   15   15    -7 -5  7   10    9
  -5 -9  1   32   32    -6 -8  1   14   15    -6 -2  4   26   26     7  1  4   13   13    -7 -5  6    3    3
   5 -9  0   35   35    -6 -8  2   21   18    -6 -2  6   12   11    -7  1  9   20   20    -7 -5  5   17   17
   6  0  7    6    6    -6 -8  4   16   16    -6 -2  8   24   23    -7  1  8   13   12    -7 -5  4   21   22
   6  0  6   52   51    -6 -8  5   14   13    -6 -2  9   33   32    -7  1  7    9    8    -7 -5  3   13   13
   6  0  5   30   30    -6 -8  6    5    5    -6 -2 10    9    8    -7  1  5   20   19    -7 -5  2   10    9
   6  0  4   13   12     6 -6  0   12   12    -6 -2 11   13   12    -7  1  4   21   21    -7 -5  1    9    9
   6  0  3    7    6    -6 -6  1   16   15     6  0  0    3    3    -7  1  3   17   18     7 -5  0   17   16
   6  0  2   46   45    -6 -6  2   74   70    -6  0  1   20   20