Table 3.  Observed and calculated structure amplitudes

Column headings are h, k, l, Fo2, Fc2, and (Fo2)

Specimen 15-4006

2	0	0	17868.96	22539.47	245.97

4	0	0	7642.45	5968.65	133.88

6	0	0	41487.06	47140.09	637.52

8	0	0	20113.04	20113.91	499.04

10	0	0	28553.73	28559.10	688.92

12	0	0	99.78	111.47	90.23

14	0	0	19761.86	19325.43	536.57

-13	1	0	25.75	-173.99	197.07

-11	1	0	4856.12	4822.66	166.70

-9	1	0	2924.29	2870.87	114.28

-7	1	0	29857.72	30454.34	558.84

-5	1	0	67.67	178.61	43.14

-3	1	0	156497.83	167706.36	864.26

-1	1	0	6954.77	8245.55	81.66

1	1	0	2296.13	3011.96	65.94

3	1	0	32802.46	38413.62	426.98

5	1	0	30095.06	32484.29	494.16

7	1	0	21031.91	21571.63	490.21

9	1	0	825.07	997.80	86.31

11	1	0	5281.37	5367.95	175.20

13	1	0	120.32	106.06	105.00

-14	2	0	1417.29	1360.84	136.33

-12	2	0	291.51	312.66	97.10

-10	2	0	5102.94	5144.96	156.57

-8	2	0	5715.01	5659.50	164.77

-6	2	0	7172.46	7500.12	189.50

-4	2	0	1292.80	1262.45	52.17

-2	2	0	22815.54	21691.93	589.05

0	2	0	156.34	245.18	22.96

2	2	0	25448.29	26622.75	354.18

4	2	0	3123.12	3399.36	100.32

6	2	0	3154.09	3658.33	108.96

8	2	0	1212.76	1341.29	94.12

10	2	0	39.26	0.00	161.59

12	2	0	221.75	198.94	98.81

14	2	0	333.76	357.38	110.95

-13	3	0	214.81	115.43	104.74

-11	3	0	681.64	793.40	90.78

-9	3	0	104.58	64.77	64.11

-7	3	0	5.07	-19.39	112.65

-5	3	0	9800.61	9815.56	276.90

-3	3	0	6036.01	5669.44	87.10

-1	3	0	774.93	777.31	33.68

1	3	0	252.01	262.99	33.25

3	3	0	15882.71	16688.09	343.73

5	3	0	6581.81	7078.87	194.84

7	3	0	1105.16	1264.05	93.06

9	3	0	1856.26	1812.48	114.48

11	3	0	972.97	1031.97	108.74

13	3	0	1029.95	1150.45	128.66

-12	4	0	6881.42	6769.91	208.34

-10	4	0	2837.80	2816.49	127.46

-8	4	0	12753.46	12576.66	289.66

-6	4	0	9962.67	10068.24	226.76

-4	4	0	278.64	283.93	33.18

-2	4	0	323.78	340.04	36.02

0	4	0	2276.43	2050.87	67.06

2	4	0	87.56	19.26	44.33

4	4	0	5783.84	6046.30	176.46

6	4	0	5.40	-90.62	148.53

8	4	0	2192.32	2440.93	121.64

10	4	0	208.39	325.32	88.12

12	4	0	3023.45	2832.76	165.89

14	4	0	17.33	101.04	113.71

-13	5	0	1028.62	1191.60	122.99

-11	5	0	937.57	963.31	108.60

-9	5	0	453.94	611.79	78.77

-7	5	0	10859.27	11229.92	261.69

-5	5	0	1892.28	1936.79	103.88

-3	5	0	22426.44	21374.13	380.57

-1	5	0	4628.71	4486.68	119.63

1	5	0	533.71	497.28	47.64

3	5	0	255.43	360.19	55.94

5	5	0	81.31	192.46	71.50

7	5	0	766.61	881.67	92.90

9	5	0	3830.99	4118.00	160.71

11	5	0	1112.17	1204.51	118.11

13	5	0	9.15	-258.01	258.01

-12	6	0	1721.12	1550.70	145.20

-10	6	0	11076.56	11149.81	344.87

-8	6	0	952.67	1013.79	84.86

-6	6	0	10652.16	10852.12	179.83

-4	6	0	1180.88	1272.45	73.27

-2	6	0	360.87	371.03	51.85

0	6	0	982.17	962.12	58.88

2	6	0	718.78	757.98	67.44

4	6	0	8498.32	8577.13	236.86

6	6	0	3044.58	3416.85	135.45

8	6	0	6746.52	7297.03	224.76

10	6	0	0.68	0.00	184.14

12	6	0	2.11	-120.70	244.95

-11	7	0	557.40	554.53	102.78

-9	7	0	126.03	120.70	78.36

-7	7	0	1597.72	1577.98	68.14

-5	7	0	3913.11	4116.14	116.60

-3	7	0	3698.09	3513.97	102.73

-1	7	0	305.94	250.68	59.11

1	7	0	14.82	27.57	54.35

3	7	0	337.74	294.62	70.45

5	7	0	480.28	510.37	86.82

7	7	0	4918.73	5000.57	165.84

9	7	0	3958.66	4462.18	176.29

11	7	0	211.27	187.19	116.62

13	7	0	245.53	192.21	119.65

-10	8	0	524.64	615.08	94.99

-8	8	0	629.61	698.19	134.25

-6	8	0	1773.31	1689.37	101.53

-4	8	0	10563.98	9619.51	243.59

-2	8	0	2634.64	2643.38	97.50

0	8	0	1873.05	2046.18	87.29

2	8	0	7725.24	7810.45	221.07

4	8	0	595.76	616.62	81.68

6	8	0	1713.12	1759.51	114.47

8	8	0	10.63	75.72	164.75

10	8	0	2413.24	2655.78	162.81

12	8	0	3528.49	3270.92	190.34

-9	9	0	1437.55	1408.73	86.89

-7	9	0	1222.17	1154.56	101.89

-5	9	0	3786.80	3938.74	134.00

-3	9	0	413.21	417.97	69.27

-1	9	0	11573.12	11714.18	267.90

1	9	0	7351.29	7143.63	223.58

3	9	0	1939.26	1964.47	104.71

5	9	0	3789.71	3661.70	142.87

7	9	0	10378.52	10513.94	345.82

9	9	0	7506.53	7730.54	237.53

11	9	0	780.56	831.14	134.32

-10	10	0	4.74	28.36	94.05

-8	10	0	862.33	642.75	115.20

-6	10	0	1454.25	1424.59	105.99

-4	10	0	48.07	167.66	63.45

-2	10	0	2619.82	2695.23	114.38

0	10	0	767.83	796.11	79.70

2	10	0	107.72	-13.98	159.75

4	10	0	44.33	48.02	143.78

6	10	0	1851.79	2020.70	129.91

8	10	0	58.17	200.37	91.15

10	10	0	166.46	196.82	108.96

-9	11	0	28.82	-56.46	93.13

-7	11	0	565.06	439.88	106.47

-5	11	0	262.93	234.16	81.40

-3	11	0	716.63	706.07	92.37

-1	11	0	23.60	-14.64	66.75

1	11	0	1658.35	1791.79	107.72

3	11	0	658.17	647.60	91.44

5	11	0	1226.92	1103.22	113.90

7	11	0	2500.21	2206.64	154.76

9	11	0	6679.91	6367.00	243.49

-6	12	0	2689.26	3034.22	152.38

-4	12	0	5990.37	6008.89	190.95

-2	12	0	1048.50	1192.20	105.57

0	12	0	5076.50	4980.27	164.99

2	12	0	5466.36	5324.88	179.17

4	12	0	7562.51	7283.06	207.11

6	12	0	29872.57	28453.54	853.52

8	12	0	234.50	193.00	117.28

-5	13	0	8200.04	7628.68	237.80

-3	13	0	3831.87	3612.61	168.58

-1	13	0	6300.14	6125.65	198.38

1	13	0	2960.58	2781.41	150.16

3	13	0	19566.38	17689.32	473.11

5	13	0	3024.96	2785.58	159.27

7	13	0	48.73	-101.83	227.68

-4	14	0	785.34	822.56	118.75

-2	14	0	297.36	412.92	104.48

0	14	0	1447.94	1380.68	129.21

2	14	0	1110.65	1083.44	129.19

4	14	0	6930.82	6400.13	226.04

6	14	0	786.22	1012.17	118.36

1	15	0	3986.28	3650.52	184.55

-3	-15	1	280.01	197.75	115.56

-1	-15	1	174.72	267.13	109.36

1	-15	1	70.65	-212.38	212.38

-6	-14	1	1313.49	1300.74	141.74

-4	-14	1	556.42	551.89	108.32

-2	-14	1	1193.88	1218.09	121.28

0	-14	1	3924.81	3916.16	177.17

2	-14	1	158.19	42.87	184.42

4	-14	1	96.01	0.00	173.86

-7	-13	1	645.52	629.49	123.76

-5	-13	1	6710.97	6146.95	221.68

-3	-13	1	108.98	45.51	90.76

-1	-13	1	505.26	562.84	105.55

1	-13	1	102.45	163.57	85.48

3	-13	1	310.47	521.63	93.14

5	-13	1	7339.21	7392.65	223.57

-8	-12	1	1778.76	1935.14	150.88

-6	-12	1	1630.41	1679.28	132.53

-4	-12	1	81.81	310.52	80.86

-2	-12	1	7921.32	7441.70	200.42

0	-12	1	1960.22	1927.29	117.77

2	-12	1	5763.14	5802.90	176.28

4	-12	1	1142.62	1218.09	114.29

6	-12	1	1221.91	1315.76	115.74

8	-12	1	213.31	68.20	204.61

-9	-11	1	3.44	-218.04	218.04

-7	-11	1	1129.20	1056.70	119.57

-5	-11	1	693.16	559.73	98.96

-3	-11	1	3770.27	4033.05	142.58

-1	-11	1	223.36	106.07	77.44

1	-11	1	2.88	-99.72	143.38

3	-11	1	273.67	239.31	80.34

5	-11	1	1315.94	1346.09	109.41

7	-11	1	372.34	440.24	85.62

9	-11	1	2.61	-42.20	135.97

-10	-10	1	67.16	-115.29	115.29

-8	-10	1	3.45	-62.79	188.23

-6	-10	1	7285.66	7121.85	202.51

-4	-10	1	619.92	598.78	90.12

-2	-10	1	5.21	-27.04	138.90

0	-10	1	899.80	835.24	77.99

2	-10	1	3475.85	3509.11	123.68

4	-10	1	1888.01	2112.29	110.51

6	-10	1	997.10	1067.08	98.84

8	-10	1	1222.32	1282.52	79.55

10	-10	1	1435.39	1681.03	124.46

-11	-9	1	760.76	25.20	321.42

-9	-9	1	6893.33	7131.71	221.61

-7	-9	1	1006.28	961.15	102.41

-5	-9	1	1554.49	1539.16	107.06

-3	-9	1	2507.99	2383.09	110.56

-1	-9	1	761.30	839.43	79.18

1	-9	1	7087.82	7121.83	218.39

3	-9	1	17581.38	16465.43	460.54

5	-9	1	6694.74	6775.80	188.19

7	-9	1	6961.32	6999.61	181.94

9	-9	1	1434.74	1472.42	123.01

-12	-8	1	2243.55	2325.61	168.07

-10	-8	1	825.76	862.46	124.30

-8	-8	1	21.41	163.83	82.05

-6	-8	1	690.43	852.18	93.16

-4	-8	1	1991.90	2137.06	107.50

-2	-8	1	1017.38	1035.09	78.54

0	-8	1	2920.24	2953.53	97.13

2	-8	1	152.53	190.49	57.52

4	-8	1	104.95	136.14	57.52

6	-8	1	347.13	301.78	74.67

8	-8	1	2117.31	2034.35	113.28

10	-8	1	3164.19	3255.83	154.79

-13	-7	1	1250.21	1457.49	146.75

-11	-7	1	581.48	838.61	113.34

-9	-7	1	5.17	56.19	168.58

-7	-7	1	3.39	30.87	148.53

-5	-7	1	6892.04	7045.78	237.91

-3	-7	1	14877.64	15425.67	412.70

-1	-7	1	82.52	110.55	54.09

1	-7	1	110.00	56.07	49.60

3	-7	1	697.31	677.52	60.18

5	-7	1	7367.44	7570.29	151.13

7	-7	1	3566.12	3778.45	129.50

9	-7	1	55.32	-158.82	158.82

11	-7	1	5.82	-20.18	170.56

-12	-6	1	1239.61	1259.83	135.93

-10	-6	1	3780.62	4106.05	174.16

-8	-6	1	483.79	802.34	95.53

-6	-6	1	8990.02	9513.36	273.91

-4	-6	1	1117.07	1111.57	80.27

-2	-6	1	13.77	28.76	48.67

0	-6	1	42.69	-32.32	84.29

2	-6	1	20614.76	21212.59	389.95

4	-6	1	2680.60	2605.91	62.74

6	-6	1	11.86	-53.95	58.57

8	-6	1	4789.46	4793.78	145.70

10	-6	1	1569.88	1574.73	113.39

12	-6	1	1022.83	1035.63	120.88

-13	-5	1	6957.15	6836.04	242.19

-11	-5	1	3664.25	3584.36	169.65

-9	-5	1	3042.76	3655.17	144.66

-7	-5	1	903.08	976.26	99.51

-5	-5	1	19521.01	21945.31	504.68

-3	-5	1	3455.70	3870.01	115.12

-1	-5	1	33752.38	33587.07	455.12

1	-5	1	31310.25	30444.53	414.10

3	-5	1	2143.28	1856.25	47.26

5	-5	1	7927.24	8015.61	197.98

7	-5	1	10705.20	11043.99	263.52

9	-5	1	2027.34	2116.12	109.85

11	-5	1	8084.03	8480.41	219.58

13	-5	1	56.96	93.39	195.36

-14	-4	1	7820.37	6942.97	255.88

-12	-4	1	6226.86	6226.83	212.54

-10	-4	1	13095.48	12856.50	362.93

-8	-4	1	4649.11	4811.03	153.16

-6	-4	1	123758.76	136548.17	1288.77

-4	-4	1	22549.65	25679.62	479.51

-2	-4	1	8946.70	7228.48	216.06

0	-4	1	93077.52	88714.73	643.88

2	-4	1	173640.58	176526.30	1706.27

4	-4	1	150945.61	152150.05	1052.26

6	-4	1	11072.65	11586.95	338.24

8	-4	1	23594.41	23219.55	554.82

10	-4	1	9807.72	9420.61	300.91

12	-4	1	8425.29	8435.40	227.92

-13	-3	1	6854.52	7054.54	233.86

-11	-3	1	814.06	833.05	102.66

-9	-3	1	10077.08	10341.67	299.87

-7	-3	1	54206.32	57233.97	847.08

-5	-3	1	25474.24	26707.42	493.05

-3	-3	1	93913.97	98215.55	820.95

-1	-3	1	17442.34	17966.42	266.73

1	-3	1	93654.56	91821.84	1283.68

3	-3	1	11904.72	12228.01	246.88

5	-3	1	10176.49	9679.56	278.15

7	-3	1	4874.09	5076.58	182.05

9	-3	1	3360.69	3220.21	128.04

11	-3	1	24576.84	23503.52	696.22

13	-3	1	233.26	-22.43	244.18

-14	-2	1	2069.25	2091.10	159.87

-12	-2	1	163.94	229.14	92.61

-10	-2	1	11931.87	12335.84	335.06

-8	-2	1	3793.42	4403.23	134.46

-6	-2	1	16243.23	17720.18	416.55

-4	-2	1	4940.81	5064.89	142.73

-2	-2	1	6900.38	6800.35	182.08

0	-2	1	445.15	442.45	22.65

2	-2	1	18713.95	17333.06	243.00

4	-2	1	422.85	484.31	44.08

6	-2	1	3326.88	3526.60	115.57

8	-2	1	1126.57	1201.40	77.48

10	-2	1	860.41	768.02	94.88

12	-2	1	824.01	691.17	105.69

14	-2	1	98.34	-124.00	244.17

-13	-1	1	4633.69	4457.83	190.70

-11	-1	1	964.94	963.62	105.57

-9	-1	1	51.48	29.28	71.76

-7	-1	1	2699.76	2781.75	99.25

-5	-1	1	6047.77	6590.33	162.79

-3	-1	1	1054.83	1158.48	47.04

-1	-1	1	689.01	743.86	38.81

1	-1	1	97.14	105.56	17.15

3	-1	1	21035.61	20213.13	294.10

5	-1	1	1195.09	1135.07	60.87

7	-1	1	1657.48	1537.08	87.29

9	-1	1	234.30	65.17	152.37

11	-1	1	706.72	677.83	94.08

13	-1	1	516.63	638.43	109.77

-14	0	1	748.22	586.37	123.11

-12	0	1	2520.99	2620.04	144.60

-10	0	1	7956.18	8191.26	271.89

-8	0	1	23014.05	23360.93	532.63

-6	0	1	11941.38	13043.42	332.92

-4	0	1	10913.66	11058.88	249.86

-2	0	1	13.09	-8.44	21.77

2	0	1	919.28	912.62	35.81

4	0	1	4283.29	4827.19	126.70

6	0	1	1695.43	1708.83	80.04

8	0	1	669.66	723.27	81.95

10	0	1	728.85	729.71	91.05

12	0	1	292.85	39.71	190.63

14	0	1	1325.18	1078.50	132.63

-13	1	1	70.33	-171.48	214.49

-11	1	1	3287.00	3336.24	140.03

-9	1	1	453.15	649.67	74.02

-7	1	1	3491.33	3605.12	108.29

-5	1	1	18628.37	19763.44	365.04

-3	1	1	50.83	60.72	55.34

-1	1	1	217.13	203.92	19.14

1	1	1	78.59	-11.35	68.08

3	1	1	19951.68	20683.73	332.62

5	1	1	451.18	582.74	56.61

7	1	1	2283.80	2479.11	103.70

9	1	1	902.77	809.25	91.32

11	1	1	268.59	306.46	88.52

13	1	1	259.56	360.54	104.35

-14	2	1	4.17	-30.21	100.25

-12	2	1	872.03	803.48	108.73

-10	2	1	5209.35	5284.04	159.09

-8	2	1	26856.90	28313.39	581.16

-6	2	1	4336.15	4162.40	117.78

-4	2	1	5714.19	5601.70	92.92

-2	2	1	19618.88	19445.29	258.05

0	2	1	12839.81	11973.99	183.94

2	2	1	32436.23	31156.55	410.15

4	2	1	7080.58	7746.27	178.14

6	2	1	7999.70	8301.87	219.72

8	2	1	7229.69	7616.47	245.85

10	2	1	16.48	0.00	134.68

12	2	1	604.21	509.56	110.83

14	2	1	1167.73	1111.69	140.02

-13	3	1	551.72	599.12	107.00

-11	3	1	1703.98	1590.96	116.69

-9	3	1	917.62	814.65	85.78

-7	3	1	413.45	431.85	60.96

-5	3	1	4065.63	4003.36	95.42

-3	3	1	32150.64	31356.99	398.20

-1	3	1	1740.44	1739.51	49.98

1	3	1	70.62	86.94	38.78

3	3	1	160.98	250.54	53.83

5	3	1	1575.11	2047.93	89.55

7	3	1	2356.50	2674.94	113.21

9	3	1	3529.91	3744.82	141.93

11	3	1	4312.88	4611.24	178.02

13	3	1	25.62	109.88	96.82

-12	4	1	1904.36	2076.93	133.59

-10	4	1	956.18	749.44	90.13

-8	4	1	1446.27	1476.93	88.71

-6	4	1	6461.08	6580.67	174.25

-4	4	1	8551.14	8590.06	177.45

-2	4	1	115.47	127.04	33.90

0	4	1	2899.96	2467.92	72.65

2	4	1	580.79	597.63	52.53

4	4	1	390.64	530.57	67.82

6	4	1	3015.93	3531.34	123.98

8	4	1	1641.44	1807.04	116.58

10	4	1	1031.25	950.46	112.57

12	4	1	18.54	137.32	106.71

-13	5	1	231.40	449.05	105.54

-11	5	1	56.92	-36.41	164.89

-9	5	1	937.67	810.41	88.15

-7	5	1	9329.38	9383.07	277.84

-5	5	1	552.73	622.30	63.47

-3	5	1	8331.04	7592.27	167.96

-1	5	1	9259.99	9344.27	245.25

1	5	1	2864.25	3029.71	95.22

3	5	1	15.13	-79.15	120.70

5	5	1	58.31	70.05	74.53

7	5	1	30987.10	33849.58	741.54

9	5	1	7828.62	8645.52	250.79

11	5	1	12780.32	13592.31	433.70

13	5	1	1681.64	1750.37	152.32

-12	6	1	277.74	386.80	99.34

-10	6	1	32.29	-180.45	180.45

-8	6	1	177.99	65.19	98.48

-6	6	1	609.11	627.04	71.25

-4	6	1	692.76	763.03	64.27

-2	6	1	3146.09	3236.71	90.04

0	6	1	3867.45	3982.39	109.81

2	6	1	490.65	528.48	66.37

4	6	1	3776.33	3968.55	127.88

6	6	1	140.30	-56.99	168.33

8	6	1	4124.36	4581.40	162.58

10	6	1	197.50	63.19	221.49

12	6	1	1113.06	1049.00	135.00

-11	7	1	2007.30	2082.25	139.93

-9	7	1	44.75	1.99	65.41

-7	7	1	1596.47	1579.25	96.50

-5	7	1	11.53	-53.03	122.15

-3	7	1	6901.05	6974.85	192.22

-1	7	1	817.36	832.66	64.14

1	7	1	3746.95	3576.76	108.44

3	7	1	972.72	967.75	80.38

5	7	1	438.31	13.85	192.77

7	7	1	12335.43	13245.30	361.44

9	7	1	5651.14	6114.24	198.50

11	7	1	2352.39	2288.30	168.87

-10	8	1	2833.71	2839.07	104.30

-8	8	1	2483.13	2528.28	130.07

-6	8	1	4862.99	4863.77	146.37

-4	8	1	2302.82	2190.81	97.87

-2	8	1	53.75	27.57	61.87

0	8	1	20055.91	19658.43	469.66

2	8	1	1263.14	1272.81	88.58

4	8	1	10823.02	11054.46	293.00

6	8	1	22667.62	23075.77	652.53

8	8	1	6366.14	6798.75	207.57

10	8	1	6963.06	7719.25	245.79

12	8	1	994.10	1171.66	133.81

-9	9	1	5190.76	5219.63	187.84

-7	9	1	2647.18	2658.93	127.31

-5	9	1	3324.14	3489.11	126.17

-3	9	1	24037.48	23292.81	566.33

-1	9	1	51261.76	51417.12	801.91

1	9	1	6617.88	6371.27	220.02

3	9	1	39875.81	40437.19	777.55

5	9	1	7893.29	7760.77	232.93

7	9	1	15622.29	16056.95	428.03

9	9	1	1066.82	1101.66	138.57

11	9	1	70.13	-160.01	216.73

-10	10	1	399.25	432.46	107.65

-8	10	1	2859.45	3082.95	153.72

-6	10	1	5166.82	5406.62	175.30

-4	10	1	22204.86	21493.63	603.29

-2	10	1	2019.88	2233.03	108.67

0	10	1	3262.53	3415.79	124.33

2	10	1	296.74	352.25	79.55

4	10	1	1972.01	1888.85	114.08

6	10	1	5365.36	5281.09	190.14

8	10	1	11524.19	11904.13	337.06

10	10	1	1923.66	1700.78	162.24

-7	11	1	5477.02	5567.90	190.89

-5	11	1	146.34	152.23	77.43

-3	11	1	3310.60	3324.37	134.48

-1	11	1	799.25	685.78	93.82

1	11	1	13517.71	13159.31	348.69

3	11	1	722.74	687.33	98.30

5	11	1	8051.79	7446.44	255.48

7	11	1	754.97	844.08	126.93

9	11	1	1068.53	872.01	139.22

-6	12	1	1573.38	1897.75	136.21

-4	12	1	552.01	548.20	99.61

-2	12	1	4915.86	5128.77	174.88

0	12	1	58.73	161.85	75.06

2	12	1	485.35	495.42	93.41

4	12	1	2230.09	2076.07	145.90

6	12	1	5729.60	5513.87	207.84

8	12	1	71.98	-103.29	222.01

-5	13	1	728.82	810.80	115.32

-3	13	1	45.44	5.14	90.36

-1	13	1	363.95	346.70	96.83

1	13	1	566.05	469.57	104.63

3	13	1	1341.01	1041.19	133.43

5	13	1	324.88	509.89	97.62

7	13	1	7.85	-105.39	207.49

-2	14	1	4346.96	4082.00	192.51

0	14	1	1870.69	2112.59	142.30

2	14	1	899.17	1063.94	124.30

4	14	1	20.15	74.40	187.31

-3	-15	2	575.87	737.40	114.13

-1	-15	2	858.60	768.49	125.09

1	-15	2	2806.27	2723.13	157.14

-6	-14	2	845.07	779.70	127.73

-4	-14	2	4.74	45.77	197.07

-2	-14	2	1156.57	1063.28	120.75

0	-14	2	1360.63	1408.76	126.83

2	-14	2	379.79	348.29	105.81

4	-14	2	3.64	-100.78	100.78

-9	-13	2	2428.99	2143.10	173.35

-7	-13	2	2127.34	1934.88	143.51

-5	-13	2	1296.12	1430.51	124.46

-3	-13	2	632.42	830.45	107.01

-1	-13	2	971.15	893.12	101.48

1	-13	2	1179.08	1221.02	107.56

3	-13	2	2490.85	2487.16	140.10

5	-13	2	11836.05	12092.35	322.56

-10	-12	2	245.42	-105.27	268.72

-8	-12	2	114.92	-71.63	230.45

-6	-12	2	211.36	20.98	103.82

-4	-12	2	94.05	344.29	76.64

-2	-12	2	115.97	206.18	72.29

0	-12	2	3875.65	3699.66	147.20

2	-12	2	3156.89	3207.73	132.88

4	-12	2	866.33	894.13	103.85

6	-12	2	92.48	39.84	191.27

8	-12	2	94.32	-127.23	127.23

-11	-11	2	18.93	79.67	210.53

-9	-11	2	873.90	888.98	124.83

-7	-11	2	116.10	61.60	100.52

-5	-11	2	25.76	17.81	164.36

-3	-11	2	6661.97	6954.08	213.85

-1	-11	2	1257.81	1234.76	92.66

1	-11	2	3.21	-56.06	142.86

3	-11	2	3435.44	3325.00	135.16

5	-11	2	935.60	936.13	97.39

7	-11	2	2137.19	2029.68	94.33

9	-11	2	1395.13	1512.33	133.03

-12	-10	2	1696.98	1894.63	170.14

-10	-10	2	67.19	0.00	234.54

-8	-10	2	702.14	801.98	113.48

-6	-10	2	12335.31	12516.15	357.98

-4	-10	2	1255.90	1097.38	99.92

-2	-10	2	3801.28	3798.81	131.78

0	-10	2	4560.84	4602.30	133.55

2	-10	2	85.15	-50.13	135.21

4	-10	2	18.62	-41.68	138.37

6	-10	2	446.72	489.96	59.89

8	-10	2	4207.80	4279.71	170.32

10	-10	2	155.89	22.69	177.03

-11	-9	2	1713.14	1496.34	149.29

-9	-9	2	5075.19	5023.22	188.39

-7	-9	2	9949.86	10408.05	329.51

-5	-9	2	793.65	662.19	89.21

-3	-9	2	11560.43	11901.24	290.12

-1	-9	2	9825.52	10243.54	252.20

1	-9	2	5818.41	5946.12	198.39

3	-9	2	3106.18	3075.80	109.93

5	-9	2	15683.03	15632.92	346.39

7	-9	2	603.21	550.60	87.48

9	-9	2	1403.97	1224.94	122.35

-12	-8	2	8252.05	8130.81	260.05

-10	-8	2	4102.20	4317.43	183.95

-8	-8	2	113.31	-53.03	191.28

-6	-8	2	296.26	311.22	85.09

-4	-8	2	3117.34	3033.80	116.96

-2	-8	2	81092.48	80101.19	938.85

0	-8	2	623.80	481.92	65.06

2	-8	2	24387.18	25141.71	500.01

4	-8	2	29652.43	29435.99	412.56

6	-8	2	7088.24	7779.06	196.97

8	-8	2	2097.26	2239.24	117.64

10	-8	2	899.87	874.07	111.50

-13	-7	2	17551.40	18181.61	532.70

-11	-7	2	534.99	469.17	115.58

-9	-7	2	3044.27	3210.72	145.84

-7	-7	2	9911.75	10066.25	301.99

-5	-7	2	69691.73	70320.07	971.89

-3	-7	2	68732.13	70486.16	865.49

-1	-7	2	31047.86	30700.05	514.33

1	-7	2	33250.18	31502.03	510.80

3	-7	2	7004.13	7065.00	289.72

5	-7	2	31017.29	30711.70	586.60

7	-7	2	6226.00	6369.70	184.97

9	-7	2	6348.08	6350.91	184.13

11	-7	2	7032.19	6798.46	213.10

-14	-6	2	480.80	534.59	124.41

-12	-6	2	252.29	-224.93	224.93

-10	-6	2	8015.16	9545.42	273.94

-8	-6	2	1691.35	1638.07	119.75

-6	-6	2	24385.96	25244.45	590.52

-4	-6	2	7537.41	7722.16	216.35

-2	-6	2	552.45	452.92	55.95

0	-6	2	1054.89	1101.50	58.22

2	-6	2	100.50	120.20	32.22

4	-6	2	1110.81	1096.70	71.81

6	-6	2	35.92	155.92	58.04

8	-6	2	4013.44	4071.99	134.94

10	-6	2	1655.64	1604.61	116.95

12	-6	2	1424.31	1394.90	123.67

-13	-5	2	9225.72	8618.01	263.34

-11	-5	2	2240.64	2519.08	137.72

-9	-5	2	3924.65	4258.74	158.08

-7	-5	2	1213.54	1453.92	102.04

-5	-5	2	1097.67	1093.63	83.17

-3	-5	2	3135.03	3170.94	108.08

-1	-5	2	41.22	-16.88	79.54

1	-5	2	1002.50	1023.57	35.57

3	-5	2	331.63	299.38	47.10

5	-5	2	1185.44	1193.25	70.10

7	-5	2	1267.23	1290.95	83.03

9	-5	2	1854.03	1695.31	105.88

11	-5	2	10.90	18.73	87.06

13	-5	2	102.44	23.74	99.20

-14	-4	2	2181.65	2388.89	160.54

-12	-4	2	85.32	110.41	101.84

-10	-4	2	3790.82	3870.15	158.32

-8	-4	2	7100.52	7550.09	250.48

-6	-4	2	35696.91	38557.73	662.85

-4	-4	2	17.45	-118.98	118.98

-2	-4	2	98.88	156.33	41.95

0	-4	2	159.66	246.46	57.39

2	-4	2	12794.83	12310.53	253.41

4	-4	2	1858.33	1941.15	69.09

6	-4	2	414.95	359.54	64.65

8	-4	2	1266.56	1338.83	93.19

10	-4	2	1274.49	1293.44	102.55

12	-4	2	351.93	273.35	91.82

-13	-3	2	15833.41	15630.28	466.40

-11	-3	2	1961.02	1857.90	127.41

-9	-3	2	10449.00	11027.05	299.42

-7	-3	2	4673.28	4859.93	156.54

-5	-3	2	1716.67	2079.27	83.36

-3	-3	2	10745.55	11284.87	276.55

-1	-3	2	27104.13	27259.79	235.36

1	-3	2	59782.85	56989.35	459.76

3	-3	2	9518.79	9505.15	223.65

5	-3	2	4278.22	4058.55	111.43

7	-3	2	1717.28	1858.12	89.26

9	-3	2	1396.50	1495.69	97.94

11	-3	2	1408.22	1633.75	113.64

13	-3	2	1533.84	1605.35	136.34

-14	-2	2	380.27	339.19	117.15

-12	-2	2	11.81	-39.31	196.15

-10	-2	2	686.20	590.89	95.53

-8	-2	2	21283.45	23544.48	546.02

-6	-2	2	4677.99	5106.33	138.23

-4	-2	2	22834.79	24683.54	404.28

-2	-2	2	5880.74	5765.69	87.56

0	-2	2	509.62	608.90	28.00

2	-2	2	7102.29	6875.39	165.76

4	-2	2	357.33	355.22	45.39

6	-2	2	27396.21	27144.40	496.68

8	-2	2	69.26	57.65	128.88

10	-2	2	1249.10	1379.91	102.02

12	-2	2	619.53	519.72	113.34

-13	-1	2	1301.62	1205.10	135.01

-11	-1	2	1371.58	1297.62	106.65

-9	-1	2	197.11	38.52	148.94

-7	-1	2	445.04	450.08	67.16

-5	-1	2	3284.79	3278.63	99.24

-3	-1	2	3005.24	3252.95	69.89

-1	-1	2	318.31	502.60	31.55

1	-1	2	38.59	137.99	22.56

3	-1	2	6978.55	6646.69	182.00

5	-1	2	267.30	352.14	50.93

7	-1	2	5.89	288.48	64.11

9	-1	2	1308.07	1269.28	91.61

11	-1	2	3133.97	2999.92	148.21

13	-1	2	212.01	341.54	96.56

-14	0	2	706.36	586.23	119.41

-12	0	2	86.21	-131.78	200.24

-10	0	2	364.31	454.24	79.03

-8	0	2	9492.23	10316.25	257.53

-6	0	2	2787.71	3049.79	92.28

-4	0	2	6088.19	6143.53	94.82

-2	0	2	1532.81	1441.24	40.35

0	0	2	16.65	46.57	24.14

2	0	2	8896.36	9235.42	194.14

4	0	2	8854.58	9787.30	253.65

6	0	2	20152.17	20499.08	450.86

8	0	2	1184.82	1154.45	90.42

10	0	2	3997.25	3579.16	145.51

12	0	2	8.97	20.58	195.36

-13	1	2	20.18	-47.88	96.95

-11	1	2	307.04	255.81	87.73

-9	1	2	14.45	87.06	60.28

-7	1	2	1899.61	1964.65	90.08

-5	1	2	10362.42	10508.78	191.49

-3	1	2	9275.64	8855.08	201.65

-1	1	2	1953.77	1792.07	59.73

1	1	2	5027.70	4285.36	108.90

3	1	2	548.05	475.84	49.76

5	1	2	5097.31	5744.28	164.78

7	1	2	351.58	527.75	76.39

9	1	2	11042.04	10765.83	301.80

11	1	2	16142.66	16052.23	422.34

13	1	2	732.94	742.99	121.79

-14	2	2	1324.48	1073.35	139.23

-12	2	2	2004.54	2186.52	133.74

-10	2	2	0.83	-139.56	139.56

-8	2	2	864.93	867.07	79.71

-6	2	2	1535.25	1558.96	52.80

-4	2	2	36.60	52.37	36.01

-2	2	2	7308.17	6775.51	167.86

0	2	2	6461.18	5855.17	150.98

2	2	2	5886.53	5690.67	146.98

4	2	2	3103.27	3098.47	93.92

6	2	2	13750.81	14797.51	418.94

8	2	2	4242.47	4723.19	143.46

10	2	2	9.91	173.06	81.12

12	2	2	4309.55	4121.31	183.15

-13	3	2	145.43	43.40	186.66

-11	3	2	1485.90	1470.56	107.58

-9	3	2	175.51	268.19	67.54

-7	3	2	389.92	361.98	45.78

-5	3	2	3871.61	3735.43	110.34

-3	3	2	6612.15	6579.11	195.71

-1	3	2	459.85	444.64	37.22

1	3	2	2323.50	2430.50	75.26

3	3	2	10866.36	10920.14	312.80

5	3	2	299.62	252.92	70.85

7	3	2	14602.34	15296.60	342.76

9	3	2	1918.98	2129.72	118.83

11	3	2	10505.95	10633.26	303.98

13	3	2	582.01	481.18	126.53

-12	4	2	33.16	233.35	90.09

-10	4	2	4489.14	4589.20	153.46

-8	4	2	249.80	266.20	91.95

-6	4	2	1228.71	1246.06	75.77

-4	4	2	1583.11	1465.33	67.09

-2	4	2	1778.82	1826.40	59.72

0	4	2	674.66	613.00	45.14

2	4	2	3334.20	3364.87	93.02

4	4	2	35437.70	36247.13	639.72

6	4	2	1611.34	1986.96	104.71

8	4	2	12724.74	14457.67	369.69

10	4	2	9483.06	10005.14	282.31

12	4	2	31.67	89.17	103.42

-13	5	2	4401.83	4153.93	194.23

-11	5	2	10704.04	10321.86	355.11

-9	5	2	6362.62	6188.05	126.52

-7	5	2	57516.11	57603.77	835.53

-5	5	2	1478.86	1284.29	73.01

-3	5	2	24370.40	22566.83	409.65

-1	5	2	79902.86	78905.84	731.27

1	5	2	114858.06	115392.09	951.32

3	5	2	70443.34	66198.88	834.80

5	5	2	2500.10	2670.13	119.70

7	5	2	41316.95	43607.16	859.45

9	5	2	1553.56	2215.70	140.45

11	5	2	7504.55	7982.72	241.09

13	5	2	1088.84	1184.76	143.44

-12	6	2	3123.61	3386.65	165.09

-10	6	2	17279.00	17423.63	826.10

-8	6	2	3628.31	3640.31	130.82

-6	6	2	5450.67	5273.66	154.27

-4	6	2	15393.12	16226.82	399.02

-2	6	2	3758.53	3671.55	111.76

0	6	2	160238.41	160569.34	1182.34

2	6	2	1215.84	1075.70	80.27

4	6	2	1619.88	1583.72	103.52

6	6	2	573.90	545.35	94.21

8	6	2	2296.98	2526.08	140.37

10	6	2	7826.45	7953.84	250.68

12	6	2	1746.10	1823.95	169.35

-11	7	2	740.62	731.99	122.84

-9	7	2	647.85	565.12	92.49

-7	7	2	11320.79	11207.50	292.06

-5	7	2	1064.57	1178.62	77.47

-3	7	2	10911.25	10055.63	235.54

-1	7	2	12927.18	12505.52	352.84

1	7	2	9445.14	9246.01	226.80

3	7	2	44.42	23.61	68.99

5	7	2	14134.97	13964.80	348.94

7	7	2	3983.41	3944.90	158.60

9	7	2	3220.42	3260.24	173.44

11	7	2	1048.71	1150.59	143.44

-10	8	2	1588.71	1582.45	123.41

-8	8	2	68.58	-16.23	77.30

-6	8	2	3.91	-53.69	136.79

-4	8	2	290.03	268.34	67.94

-2	8	2	3992.68	4136.04	120.17

0	8	2	8.05	21.11	110.28

2	8	2	1114.04	1183.17	87.25

4	8	2	7662.67	7004.47	207.81

6	8	2	2030.26	2197.52	133.10

8	8	2	745.77	972.48	111.76

10	8	2	308.23	414.77	123.35

-9	9	2	2557.98	2473.05	148.02

-7	9	2	2511.98	2558.91	132.58

-5	9	2	3395.45	3593.90	136.08

-3	9	2	1052.50	852.31	81.43

-1	9	2	1771.12	1775.94	98.89

1	9	2	1459.65	1565.89	100.86

3	9	2	173.74	172.15	79.81

5	9	2	1309.53	1290.34	108.63

7	9	2	2.12	-100.25	100.25

9	9	2	35.29	60.55	101.44

11	9	2	136.79	-27.70	125.19

-8	10	2	10.70	-5.01	87.32

-6	10	2	46.61	-182.83	182.83

-4	10	2	4080.78	4197.98	145.24

-2	10	2	4919.24	4651.81	149.01

0	10	2	1224.78	1433.90	95.29

2	10	2	1193.00	1103.12	99.38

4	10	2	474.62	496.21	99.08

6	10	2	35.60	-25.72	97.61

8	10	2	7.26	-261.31	261.31

10	10	2	306.51	154.75	128.36

-7	11	2	11140.16	11589.27	374.16

-5	11	2	2718.92	2858.66	137.21

-3	11	2	4012.16	3940.81	152.75

-1	11	2	1881.96	1686.55	114.99

1	11	2	1480.38	1249.48	109.82

3	11	2	129.75	27.44	83.77

5	11	2	2021.15	2091.62	135.72

7	11	2	3503.44	3534.33	186.65

9	11	2	2960.06	3138.74	179.47

-6	12	2	58.05	-105.26	237.18

-4	12	2	173.34	53.03	93.00

-2	12	2	459.74	460.84	96.05

0	12	2	366.38	514.65	87.07

2	12	2	28.03	111.07	87.59

4	12	2	2880.60	2772.17	157.42

6	12	2	98.28	-146.95	224.25

8	12	2	128.53	-26.78	216.34

-5	13	2	65.50	-133.89	211.85

-3	13	2	210.37	294.97	101.05

-1	13	2	986.85	872.52	117.44

1	13	2	732.50	619.49	119.02

3	13	2	623.28	669.33	109.91

5	13	2	1207.98	1199.08	147.01

-2	14	2	1915.18	1834.20	145.86

0	14	2	879.14	735.77	125.49

2	14	2	1405.55	1507.73	136.99

-5	-15	3	1018.44	1073.09	125.62

-3	-15	3	42.37	0.00	209.74

-1	-15	3	2342.59	2123.01	148.53

1	-15	3	1057.70	899.85	131.83

-6	-14	3	390.44	103.04	122.30

-4	-14	3	3092.27	3017.32	153.07

-2	-14	3	730.36	809.49	112.68

0	-14	3	3582.23	3576.88	165.92

2	-14	3	1197.93	1092.19	117.85

4	-14	3	2579.77	2557.47	150.53

-9	-13	3	282.95	434.95	110.42

-7	-13	3	725.09	514.85	121.26

-5	-13	3	121.16	244.31	87.85

-3	-13	3	9849.50	9291.34	271.69

-1	-13	3	211.98	387.18	87.86

1	-13	3	5492.91	5677.90	179.68

3	-13	3	571.44	453.08	101.72

5	-13	3	3155.68	3233.40	165.35

-10	-12	3	346.23	77.31	214.25

-8	-12	3	1149.48	1156.98	134.21

-6	-12	3	2043.69	1967.82	139.81

-4	-12	3	1092.14	1123.09	102.81

-2	-12	3	2217.17	2176.19	125.44

0	-12	3	4919.94	4881.94	157.72

2	-12	3	5877.23	5602.37	172.19

4	-12	3	1389.44	1379.78	114.83

6	-12	3	6852.11	7010.76	174.47

8	-12	3	867.27	1134.78	123.51

-11	-11	3	1621.23	1358.31	144.93

-9	-11	3	11965.44	11664.57	334.97

-7	-11	3	257.80	70.18	96.17

-5	-11	3	15122.52	13987.58	387.90

-3	-11	3	30075.54	29459.86	709.87

-1	-11	3	36372.04	35250.90	748.41

1	-11	3	11725.33	11596.43	301.53

3	-11	3	2831.27	2730.51	120.72

5	-11	3	7440.44	7334.01	158.55

7	-11	3	7424.33	6701.80	242.12

9	-11	3	8256.96	8563.77	248.63

-12	-10	3	5547.12	5883.31	237.28

-10	-10	3	1558.39	1680.66	141.23

-8	-10	3	5002.86	5243.83	186.14

-6	-10	3	11934.81	11649.03	339.63

-4	-10	3	6312.91	6418.68	200.76

-2	-10	3	9173.39	8598.13	255.04

0	-10	3	17.35	-24.14	113.31

2	-10	3	616.76	690.76	73.36

4	-10	3	2388.19	2458.32	79.46

6	-10	3	1511.45	1314.15	108.50

8	-10	3	3709.80	3857.66	162.49

10	-10	3	1178.24	1102.85	133.68

-11	-9	3	8612.54	8271.41	299.96

-9	-9	3	3178.38	3300.80	155.61

-7	-9	3	1571.38	1830.05	122.11

-5	-9	3	32.38	-145.76	145.76

-3	-9	3	1192.74	1129.64	88.44

-1	-9	3	575.85	519.37	68.22

1	-9	3	0.16	-58.96	58.96

3	-9	3	2379.60	2613.76	134.92

5	-9	3	13.76	-26.38	149.98

7	-9	3	11.13	134.02	70.18

9	-9	3	760.58	673.86	98.96

-12	-8	3	2572.28	2896.26	172.71

-10	-8	3	380.60	301.46	111.48

-8	-8	3	216.23	147.22	93.40

-6	-8	3	12018.89	12712.61	331.03

-4	-8	3	25.22	-83.37	139.43

-2	-8	3	4999.25	5015.11	150.34

0	-8	3	15851.15	16585.66	407.14

2	-8	3	24.87	110.13	55.73

4	-8	3	92.32	197.61	60.02

6	-8	3	71.48	-70.05	70.05

8	-8	3	2423.94	2480.80	129.28

10	-8	3	807.40	850.82	103.19

-13	-7	3	8729.47	8727.97	274.91

-11	-7	3	10271.57	10453.24	309.24

-9	-7	3	28057.62	29414.67	781.75

-7	-7	3	1105.23	1172.98	101.76

-5	-7	3	21959.46	22360.93	548.35

-3	-7	3	1014.39	1093.38	77.09

-1	-7	3	1393.55	1357.82	70.38

1	-7	3	12719.02	12822.01	233.31

3	-7	3	17.42	-28.36	55.27

5	-7	3	30335.07	29706.48	586.41

7	-7	3	1024.44	933.45	87.37

9	-7	3	349.06	422.17	79.95

11	-7	3	403.39	353.17	107.52

-14	-6	3	487.49	398.04	124.54

-12	-6	3	1136.53	1116.74	125.24

-10	-6	3	523.49	552.70	96.98

-8	-6	3	9.59	167.52	70.04

-6	-6	3	3749.07	4390.27	134.08

-4	-6	3	7049.61	7600.38	213.76

-2	-6	3	17752.56	17720.86	383.67

0	-6	3	168.11	259.19	79.68

2	-6	3	4806.37	4802.90	143.91

4	-6	3	368.41	350.83	57.92

6	-6	3	947.33	999.86	72.98

8	-6	3	95.47	20.71	71.10

10	-6	3	2280.13	2445.69	131.24

12	-6	3	3839.09	3654.10	177.15

-13	-5	3	538.26	525.63	118.61

-11	-5	3	1704.48	1726.82	128.18

-9	-5	3	2937.38	2896.54	134.09

-7	-5	3	288.99	271.91	77.18

-5	-5	3	459.57	691.97	71.52

-3	-5	3	59.54	-105.27	105.27

-1	-5	3	517.53	572.02	34.62

1	-5	3	1030.88	872.62	49.51

3	-5	3	7616.84	7317.40	170.25

5	-5	3	2054.59	2323.72	89.02

7	-5	3	4.50	56.72	59.49

9	-5	3	86.01	59.62	144.31

11	-5	3	581.73	610.22	101.46

-14	-4	3	94.07	217.13	108.04

-12	-4	3	136.49	171.23	93.00

-10	-4	3	3461.84	3828.08	151.29

-8	-4	3	3478.78	3626.21	133.90

-6	-4	3	12848.30	13842.84	408.89

-4	-4	3	9968.46	10734.29	217.81

-2	-4	3	666.32	749.89	99.14

0	-4	3	146.28	88.53	36.02

2	-4	3	55.13	154.60	35.88

4	-4	3	32714.98	33729.29	493.78

6	-4	3	8333.58	8695.60	215.72

8	-4	3	7093.13	6956.56	189.05

10	-4	3	4706.84	4798.96	166.55

12	-4	3	35.48	21.24	180.58

-13	-3	3	136.24	-89.97	222.67

-11	-3	3	19.77	35.88	172.27

-9	-3	3	497.46	499.54	85.76

-7	-3	3	245.43	178.50	71.77

-5	-3	3	2640.02	2686.90	90.83

-3	-3	3	3707.55	3760.93	177.21

-1	-3	3	2807.33	2678.21	74.44

1	-3	3	9274.29	8870.79	191.56

3	-3	3	1628.05	1463.83	56.02

5	-3	3	175.24	324.53	52.11

7	-3	3	514.02	542.30	73.23

9	-3	3	4807.07	4659.88	148.22

11	-3	3	58.03	-36.80	194.70

13	-3	3	4301.06	4444.33	191.19

-14	-2	3	393.12	146.70	118.87

-12	-2	3	4541.62	4398.39	179.49

-10	-2	3	167.55	113.71	78.10

-8	-2	3	690.74	803.66	84.19

-6	-2	3	1435.14	1554.33	84.39

-4	-2	3	265.68	305.74	154.84

-2	-2	3	9933.21	9419.79	232.57

0	-2	3	80.77	117.28	30.47

2	-2	3	197.57	227.07	35.89

4	-2	3	6844.19	6523.34	154.34

6	-2	3	25032.71	25528.50	497.53

8	-2	3	4162.44	4334.10	133.66

10	-2	3	4855.37	4856.61	164.99

12	-2	3	526.81	572.21	102.91

-13	-1	3	387.04	295.12	108.58

-11	-1	3	3.29	33.50	150.51

-9	-1	3	393.77	349.10	74.94

-7	-1	3	1455.90	1546.08	85.30

-5	-1	3	14120.39	14841.52	337.53

-3	-1	3	8389.04	8315.90	217.49

-1	-1	3	25.15	153.55	38.52

1	-1	3	580.74	532.36	32.74

3	-1	3	2428.64	2218.08	75.12

5	-1	3	151.03	52.64	105.93

7	-1	3	149.89	319.51	62.53

9	-1	3	5185.57	5099.75	150.24

11	-1	3	6269.51	6266.03	194.96

13	-1	3	61.25	94.05	196.68

-14	0	3	949.07	874.87	127.60

-12	0	3	1860.87	1836.72	125.55

-10	0	3	5270.39	5212.34	153.29

-8	0	3	291.74	200.67	68.74

-6	0	3	3762.77	3820.86	82.77

-4	0	3	9580.70	10265.66	246.98

-2	0	3	949.27	838.63	40.95

0	0	3	420.89	410.95	39.73

2	0	3	2477.10	2148.90	72.79

4	0	3	27580.18	27828.79	448.83

6	0	3	5331.69	5533.87	149.34

8	0	3	10538.94	10939.77	282.59

10	0	3	569.09	624.35	93.94

12	0	3	4568.85	4580.90	188.59

-13	1	3	29389.69	29880.94	841.75

-11	1	3	50.00	-33.11	174.91

-9	1	3	10009.87	11038.76	281.29

-7	1	3	24367.71	23718.78	348.23

-5	1	3	7797.85	8004.13	172.64

-3	1	3	46860.09	45840.14	470.19

-1	1	3	5951.17	5909.77	152.03

1	1	3	229846.14	212041.42	1193.27

3	1	3	96160.96	97526.85	847.83

5	1	3	39292.09	39933.61	616.23

7	1	3	10224.04	10853.72	269.95

9	1	3	20.36	-121.22	160.27

11	1	3	19096.22	18042.84	458.85

13	1	3	187.61	165.03	102.10

-14	2	3	7961.27	7440.96	249.80

-12	2	3	2628.99	2637.68	144.60

-10	2	3	10491.00	10504.63	303.34

-8	2	3	733.13	680.65	52.11

-6	2	3	161979.53	170462.27	1255.71

-4	2	3	31709.94	32659.94	450.06

-2	2	3	24632.00	20666.47	306.31

0	2	3	91689.94	88298.13	626.71

2	2	3	115818.92	115061.96	954.14

4	2	3	80271.04	83348.12	903.13

6	2	3	17096.20	17225.51	472.29

8	2	3	29161.41	29733.07	684.68

10	2	3	7763.24	7537.10	245.43

12	2	3	6566.56	6369.55	227.89

-13	3	3	2720.53	2990.41	156.48

-11	3	3	2206.00	2243.44	127.81

-9	3	3	6495.02	6640.15	132.17

-7	3	3	9706.84	8994.31	231.00

-5	3	3	247.76	134.70	52.51

-3	3	3	24592.37	24724.83	380.31

-1	3	3	1194.15	979.20	46.36

1	3	3	1047.75	1216.84	56.65

3	3	3	25716.70	25375.06	502.79

5	3	3	1257.52	1245.90	96.24

7	3	3	82.76	-140.09	169.25

9	3	3	531.87	427.89	101.33

11	3	3	4226.41	4217.55	187.25

13	3	3	2899.27	2788.08	179.20

-12	4	3	350.59	319.92	103.69

-10	4	3	5455.93	5278.11	282.86

-8	4	3	30.16	-6.07	62.26

-6	4	3	1222.50	1288.53	75.24

-4	4	3	76.86	60.68	48.68

-2	4	3	10554.97	9992.53	259.28

0	4	3	1273.28	1283.36	58.63

2	4	3	249.38	197.24	55.28

4	4	3	77.82	-11.21	158.17

6	4	3	3540.31	4112.82	143.16

8	4	3	2269.26	2374.43	137.87

10	4	3	1542.60	1494.88	140.97

12	4	3	129.84	6.20	116.88

-13	5	3	11.76	-162.25	211.19

-11	5	3	1568.36	1577.93	175.42

-9	5	3	1785.03	1777.63	106.27

-7	5	3	1215.61	1076.02	81.31

-5	5	3	16964.27	17507.97	419.22

-3	5	3	2117.16	2039.60	76.36

-1	5	3	2379.80	2704.07	82.33

1	5	3	325.70	247.39	58.71

3	5	3	12791.08	12251.57	272.81

5	5	3	26.75	-6.73	81.39

7	5	3	475.54	582.65	93.15

9	5	3	2025.46	1751.78	138.90

11	5	3	1.60	-95.11	220.55

-12	6	3	373.38	494.68	107.19

-10	6	3	2353.35	2678.31	132.17

-8	6	3	4330.15	4497.84	142.09

-6	6	3	135.86	181.65	65.56

-4	6	3	26.96	-18.47	116.87

-2	6	3	405.60	470.91	56.21

0	6	3	4580.80	4371.53	128.88

2	6	3	237.68	286.02	67.02

4	6	3	7453.00	7305.49	247.37

6	6	3	106.55	81.13	181.25

8	6	3	632.09	694.17	111.50

10	6	3	16.23	-115.82	220.95

12	6	3	679.85	841.79	135.77

-11	7	3	302.27	160.95	101.19

-9	7	3	10011.41	10563.96	325.10

-7	7	3	2782.92	2774.81	122.97

-5	7	3	21927.01	21519.27	520.92

-3	7	3	7751.57	8185.77	217.70

-1	7	3	1041.03	1119.95	72.46

1	7	3	419.26	472.35	71.12

3	7	3	1477.14	1295.77	94.26

5	7	3	6782.27	6413.31	208.89

7	7	3	57.60	37.99	193.38

9	7	3	6293.05	6234.54	228.95

11	7	3	816.04	1279.65	137.10

-10	8	3	665.39	464.31	110.70

-8	8	3	6027.63	5871.59	210.41

-6	8	3	412.70	360.97	78.50

-4	8	3	1354.48	1440.64	90.55

-2	8	3	588.93	510.91	75.87

0	8	3	1241.48	1284.88	86.20

2	8	3	3822.26	4115.61	132.84

4	8	3	95.13	61.74	139.96

6	8	3	4430.36	4568.13	169.59

8	8	3	1527.18	1552.13	148.10

10	8	3	2054.93	2260.38	163.04

-9	9	3	624.21	456.78	102.25

-7	9	3	413.27	409.91	93.80

-5	9	3	659.07	570.67	87.88

-3	9	3	1389.72	1510.71	94.91

-1	9	3	2484.93	2560.52	112.92

1	9	3	15.56	107.77	67.27

3	9	3	15.30	-165.81	165.81

5	9	3	51.86	27.70	84.69

7	9	3	1507.64	1588.54	135.95

9	9	3	52.46	0.00	215.67

-8	10	3	3.73	60.81	161.06

-6	10	3	35.17	-105.13	160.67

-4	10	3	7909.19	8125.20	230.20

-2	10	3	1577.96	1536.00	105.60

0	10	3	7172.42	7522.86	207.66

2	10	3	510.01	572.75	89.85

4	10	3	51.33	50.92	89.44

6	10	3	872.03	927.00	119.82

8	10	3	2398.38	2518.82	167.29

-7	11	3	2571.46	2571.23	148.81

-5	11	3	634.56	710.90	102.12

-3	11	3	77.57	-47.09	77.83

-1	11	3	31.39	-133.36	156.31

1	11	3	23.33	-17.28	157.50

3	11	3	28.38	-19.26	162.25

5	11	3	87.73	65.82	204.60

7	11	3	5960.80	5617.34	223.58

-6	12	3	43.33	-232.16	232.16

-4	12	3	917.43	985.58	108.07

-2	12	3	1827.89	1864.73	130.69

0	12	3	363.53	362.01	96.70

2	12	3	144.91	25.46	101.31

4	12	3	251.44	192.47	102.50

6	12	3	1571.91	1565.91	151.26

-3	13	3	1197.10	1422.89	122.07

-1	13	3	212.73	192.07	99.60

1	13	3	60.24	-43.93	166.87

3	13	3	1554.41	1376.50	136.74

5	13	3	97.12	219.24	111.20

-5	-15	4	4018.65	3797.68	189.84

-3	-15	4	1732.81	1732.20	140.97

-1	-15	4	13604.99	13410.24	441.85

1	-15	4	6521.56	6519.86	225.47

-8	-14	4	7711.11	7291.34	251.89

-6	-14	4	4746.03	4633.89	202.73

-4	-14	4	6849.26	6793.08	219.44

-2	-14	4	3844.60	3578.76	165.15

0	-14	4	3161.16	3264.31	158.63

2	-14	4	1977.17	2009.09	140.46

4	-14	4	1038.86	1122.06	122.72

-9	-13	4	4285.31	3696.23	197.66

-7	-13	4	3418.87	3674.22	179.25

-5	-13	4	1235.72	1492.92	120.76

-3	-13	4	817.31	825.51	107.54

-1	-13	4	1670.30	1636.97	121.97

1	-13	4	10.70	18.07	80.33

3	-13	4	548.77	443.05	98.69

5	-13	4	465.38	625.41	72.77

-10	-12	4	1271.67	1085.35	141.08

-8	-12	4	4467.64	4845.83	191.35

-6	-12	4	3257.27	3471.84	162.61

-4	-12	4	1937.22	1825.36	128.72

-2	-12	4	489.09	427.48	87.47

0	-12	4	5322.00	5508.71	165.68

2	-12	4	754.75	709.11	93.03

4	-12	4	5231.68	5189.39	123.62

6	-12	4	3619.23	3525.86	159.97

-11	-11	4	11526.04	10246.87	291.63

-9	-11	4	11674.84	11487.33	326.73

-7	-11	4	3243.48	3115.54	157.86

-5	-11	4	3147.32	3318.45	144.39

-3	-11	4	3006.57	2960.43	131.57

-1	-11	4	18712.71	17975.40	534.52

1	-11	4	95.66	-97.22	147.61

3	-11	4	3663.36	3907.79	147.06

5	-11	4	3119.65	3255.00	141.33

7	-11	4	32.69	-174.38	180.72

9	-11	4	2527.71	2678.84	156.86

-12	-10	4	6238.57	5908.89	232.58

-10	-10	4	259.04	308.30	101.71

-8	-10	4	1779.05	1867.86	129.90

-6	-10	4	14.50	46.70	77.69

-4	-10	4	636.81	607.50	81.41

-2	-10	4	1852.19	2077.24	107.35

0	-10	4	5454.17	5200.67	144.20

2	-10	4	10831.74	10525.92	279.86

4	-10	4	787.65	906.28	83.92

6	-10	4	1579.55	1592.31	113.12

8	-10	4	141.87	-19.26	199.46

-13	-9	4	444.19	292.36	129.16

-11	-9	4	4749.33	4407.60	198.91

-9	-9	4	13.94	64.37	88.51

-7	-9	4	2301.29	2275.11	129.68

-5	-9	4	178.97	211.20	75.33

-3	-9	4	407.29	511.53	75.73

-1	-9	4	244.81	252.77	60.82

1	-9	4	711.20	689.54	49.77

3	-9	4	5236.04	5376.71	164.81

5	-9	4	425.84	447.39	70.45

7	-9	4	862.53	961.84	97.12

9	-9	4	408.53	493.81	100.00

-12	-8	4	1016.54	931.12	136.98

-10	-8	4	286.74	367.15	97.49

-8	-8	4	2749.41	2848.22	141.33

-6	-8	4	8331.46	8661.52	274.18

-4	-8	4	660.76	847.98	80.76

-2	-8	4	5296.40	5546.00	150.50

0	-8	4	323.54	361.94	43.98

2	-8	4	140.57	237.59	58.18

4	-8	4	3115.26	3097.17	109.93

6	-8	4	4886.76	4882.79	146.37

8	-8	4	13651.79	14570.02	371.41

10	-8	4	12.04	20.18	198.65

-13	-7	4	14.18	-258.94	258.94

-11	-7	4	1715.82	1615.63	134.38

-9	-7	4	1443.91	1467.32	116.29

-7	-7	4	1.32	-102.49	151.30

-5	-7	4	5.50	171.35	71.23

-3	-7	4	16.92	-53.42	61.87

-1	-7	4	1851.91	1820.68	57.06

1	-7	4	3634.06	3410.03	113.60

3	-7	4	6326.45	6369.79	192.16

5	-7	4	14425.49	14436.93	422.78

7	-7	4	11.86	-126.76	126.76

9	-7	4	369.64	419.80	86.55

11	-7	4	262.18	244.71	102.37

-14	-6	4	761.20	440.70	143.43

-12	-6	4	214.58	89.31	201.97

-10	-6	4	25.14	-64.37	89.17

-8	-6	4	641.41	757.15	95.53

-6	-6	4	2962.77	3024.32	120.53

-4	-6	4	0.73	-29.68	59.62

-2	-6	4	3.64	58.72	45.05

0	-6	4	4482.58	4902.14	149.47

2	-6	4	356.70	414.96	51.46

4	-6	4	9744.28	9456.89	220.85

6	-6	4	4938.29	5034.49	150.25

8	-6	4	4748.28	4702.71	150.18

10	-6	4	6676.41	6736.44	200.00

12	-6	4	63.98	-22.82	192.59

-13	-5	4	954.29	1030.20	127.34

-11	-5	4	0.15	-89.04	89.04

-9	-5	4	4836.50	5099.17	166.49

-7	-5	4	1554.67	1617.17	103.78

-5	-5	4	2676.61	2357.85	102.17

-3	-5	4	22986.10	24159.12	342.68

-1	-5	4	2831.49	2704.47	78.17

1	-5	4	7027.34	7444.48	160.34

3	-5	4	1670.25	1521.35	68.81

5	-5	4	124.32	47.62	56.86

7	-5	4	2751.00	2616.73	108.58

9	-5	4	227.04	338.38	76.25

11	-5	4	1260.87	1256.01	115.74

-14	-4	4	5130.49	4756.24	207.38

-12	-4	4	1519.92	1397.56	132.52

-10	-4	4	603.41	664.35	96.85

-8	-4	4	43.93	-76.51	76.51

-6	-4	4	20584.08	22396.64	515.12

-4	-4	4	13719.24	13849.56	255.29

-2	-4	4	4769.29	5144.04	140.54

0	-4	4	8385.58	7455.83	212.44

2	-4	4	3013.55	2978.65	85.58

4	-4	4	88.57	112.79	49.07

6	-4	4	4926.64	4944.14	140.89

8	-4	4	16912.63	17327.58	500.44

10	-4	4	543.96	727.25	92.89

12	-4	4	3226.98	3442.28	165.62

-13	-3	4	5016.94	4866.92	206.86

-11	-3	4	16.65	-44.85	87.32

-9	-3	4	28321.38	28914.04	666.41

-7	-3	4	17819.15	18569.46	487.75

-5	-3	4	11080.42	11040.99	193.15

-3	-3	4	17719.20	19175.17	376.04

-1	-3	4	2498.18	2594.09	78.87

1	-3	4	15670.86	13224.39	250.12

3	-3	4	10485.16	10258.32	256.01

5	-3	4	105013.44	103009.51	962.35

7	-3	4	250.83	241.82	63.46

9	-3	4	4146.54	4167.40	144.86

11	-3	4	1270.60	1301.43	116.40

13	-3	4	125.31	96.43	210.01

-14	-2	4	747.05	984.72	124.69

-12	-2	4	37873.27	38049.61	925.63

-10	-2	4	5987.31	5926.80	168.83

-8	-2	4	546.28	644.19	83.00

-6	-2	4	40253.59	42049.71	455.29

-4	-2	4	115442.95	128331.21	995.40

-2	-2	4	336955.81	343864.88	1630.82

0	-2	4	4580.88	3438.78	97.57

2	-2	4	85448.34	78905.30	634.24

4	-2	4	60744.97	60766.10	669.82

6	-2	4	28847.96	28660.72	544.50

8	-2	4	9258.72	9359.01	264.03

10	-2	4	106.39	180.46	81.13

12	-2	4	36114.42	35052.88	937.18

-13	-1	4	7040.14	7171.95	226.88

-11	-1	4	107.81	156.19	79.54

-9	-1	4	5682.58	5735.67	154.69

-7	-1	4	7645.45	7887.06	154.95

-5	-1	4	50354.55	54299.64	651.69

-3	-1	4	25062.31	25155.42	388.01

-1	-1	4	5407.46	4852.13	133.63

1	-1	4	2570.31	2484.95	68.42

3	-1	4	1138.03	1143.44	56.12

5	-1	4	2726.62	2931.90	93.71

7	-1	4	7.38	-25.19	62.52

9	-1	4	8438.78	7956.51	274.30

11	-1	4	777.79	795.40	107.94

13	-1	4	221.84	328.48	113.58

-14	0	4	185.54	148.80	111.21

-12	0	4	925.38	915.02	109.79

-10	0	4	8584.68	9126.69	281.64

-8	0	4	1346.11	1443.13	62.18

-6	0	4	3559.88	3715.70	119.57

-4	0	4	3099.90	3390.24	94.74

-2	0	4	10310.91	9779.57	227.93

0	0	4	1222.27	1040.92	57.74

2	0	4	2140.91	2012.08	66.64

4	0	4	319.39	370.36	58.58

6	0	4	13.78	-15.43	64.64

8	0	4	161.90	60.55	70.31

10	0	4	59.64	4.35	88.51

12	0	4	3753.47	3908.13	174.51

-13	1	4	1175.29	1022.77	123.13

-11	1	4	44.32	-179.00	179.00

-9	1	4	468.40	396.16	60.03

-7	1	4	2427.42	2416.14	95.78

-5	1	4	9715.51	9825.71	197.58

-3	1	4	5034.74	4927.28	123.86

-1	1	4	2.20	-3.96	64.90

1	1	4	4425.15	3820.21	107.12

3	1	4	12886.64	11997.82	330.39

5	1	4	492.69	579.54	77.32

7	1	4	745.83	755.89	84.06

9	1	4	1718.44	1694.58	124.49

11	1	4	970.99	924.00	121.41

13	1	4	1787.22	1486.56	150.87

-14	2	4	5711.31	5634.65	217.33

-12	2	4	1360.99	1239.59	119.05

-10	2	4	10061.53	10310.33	308.64

-8	2	4	6634.68	6954.35	219.92

-6	2	4	17826.65	18395.64	416.71

-4	2	4	1188.39	1311.31	61.80

-2	2	4	537.52	589.03	44.74

0	2	4	1040.85	1137.92	51.11

2	2	4	1537.89	1778.82	82.30

4	2	4	6130.27	5694.81	196.39

6	2	4	2114.37	2212.72	110.68

8	2	4	1397.88	1418.10	111.01

10	2	4	2062.27	2328.73	137.57

12	2	4	116.91	11.74	118.59

-13	3	4	2362.00	2493.41	157.91

-11	3	4	1544.78	1576.02	155.10

-9	3	4	659.50	749.09	79.70

-7	3	4	7129.44	7314.82	216.97

-5	3	4	14388.13	14166.62	349.63

-3	3	4	933.08	858.47	55.44

-1	3	4	35716.72	34891.58	449.53

1	3	4	17241.89	16436.01	345.15

3	3	4	1.62	20.45	145.89

5	3	4	2338.64	2164.83	109.25

7	3	4	2410.67	2266.63	125.34

9	3	4	2900.80	3110.78	146.75

11	3	4	435.99	464.93	115.04

13	3	4	1234.77	1148.79	145.96

-12	4	4	2289.63	2305.88	99.74

-10	4	4	862.35	860.64	91.98

-8	4	4	14269.00	14660.49	320.64

-6	4	4	1004.35	1021.71	78.80

-4	4	4	9280.46	9244.01	205.52

-2	4	4	3949.67	3922.15	104.80

0	4	4	942.95	942.94	63.10

2	4	4	12143.93	12234.68	362.19

4	4	4	125.52	118.46	84.69

6	4	4	15981.92	16599.79	385.03

8	4	4	1.67	0.00	86.66

10	4	4	1449.93	1526.47	136.21

12	4	4	926.39	924.74	137.89

-13	5	4	404.26	456.23	83.16

-11	5	4	771.80	988.83	104.77

-9	5	4	1194.16	1254.35	91.46

-7	5	4	1365.36	1250.59	89.63

-5	5	4	4942.43	4777.26	141.43

-3	5	4	1811.87	1785.29	78.45

-1	5	4	26.11	-67.54	103.02

1	5	4	190.12	338.78	57.26

3	5	4	712.87	718.44	84.46

5	5	4	5108.39	5045.46	160.87

7	5	4	1150.14	1186.14	113.90

9	5	4	1340.07	1242.91	132.65

11	5	4	1763.45	1846.70	164.61

-12	6	4	374.74	88.13	206.47

-10	6	4	7.39	-179.79	179.79

-8	6	4	26.94	79.01	68.46

-6	6	4	1008.97	1018.21	81.17

-4	6	4	74.25	39.31	124.26

-2	6	4	10272.48	10192.91	229.40

0	6	4	4492.69	4125.50	130.83

2	6	4	178.30	120.71	71.24

4	6	4	1621.82	1397.52	104.70

6	6	4	1054.44	948.26	106.11

8	6	4	782.57	910.88	117.18

10	6	4	3652.34	4016.81	191.16

12	6	4	4401.27	4546.39	225.28

-11	7	4	108.76	-193.65	193.65

-9	7	4	96.01	17.28	153.81

-7	7	4	600.98	661.44	87.22

-5	7	4	5658.01	5824.49	170.92

-3	7	4	5.14	0.00	57.78

-1	7	4	2359.90	2375.06	97.74

1	7	4	4306.34	4122.51	128.53

3	7	4	24.83	41.02	127.56

5	7	4	3841.15	4078.92	155.82

7	7	4	3803.86	3508.24	170.32

9	7	4	4216.64	4125.94	204.82

11	7	4	5991.11	6011.04	258.61

-10	8	4	0.62	-20.58	201.29

-8	8	4	1176.10	1024.38	107.43

-6	8	4	3307.87	3211.70	129.86

-4	8	4	747.89	638.41	84.32

-2	8	4	725.22	816.69	81.68

0	8	4	7410.56	6706.41	227.64

2	8	4	342.01	415.05	82.32

4	8	4	1417.53	1442.49	109.82

6	8	4	76.74	-34.82	98.41

8	8	4	2011.41	1926.42	155.65

10	8	4	2787.92	3047.08	186.98

-9	9	4	1689.98	1495.12	138.07

-7	9	4	384.12	442.23	92.09

-5	9	4	21.03	0.00	136.00

-3	9	4	3575.68	3666.12	127.37

-1	9	4	1886.19	1930.00	103.91

1	9	4	689.98	448.24	90.78

3	9	4	607.20	621.46	98.43

5	9	4	1622.22	1571.37	133.85

7	9	4	4845.42	4724.48	201.70

9	9	4	3215.29	2794.42	176.19

-8	10	4	3060.88	3324.11	163.63

-6	10	4	8434.93	8345.73	253.75

-4	10	4	975.18	1058.48	100.03

-2	10	4	599.24	709.59	91.30

0	10	4	15929.31	15157.83	368.57

2	10	4	10089.47	9464.14	259.85

4	10	4	17776.80	16795.00	448.09

6	10	4	1942.75	1735.32	154.06

8	10	4	8367.82	8661.35	273.15

-7	11	4	12385.56	12863.56	406.77

-5	11	4	1055.15	1121.17	110.19

-3	11	4	9164.84	9229.29	256.62

-1	11	4	12158.68	11714.20	349.38

1	11	4	11538.15	11441.10	360.69

3	11	4	5173.45	4880.47	190.10

5	11	4	21.14	46.96	225.17

7	11	4	4681.11	5041.02	216.06

-6	12	4	190.71	167.80	102.50

-4	12	4	1829.75	1829.43	132.66

-2	12	4	2006.30	1881.20	134.92

0	12	4	4548.42	4434.61	178.93

2	12	4	10785.52	10319.89	305.77

4	12	4	1056.25	1047.92	124.97

6	12	4	949.85	698.70	142.38

-3	13	4	1171.01	1383.28	130.78

-1	13	4	4381.82	4111.01	182.34

1	13	4	1855.31	1697.16	137.81

3	13	4	524.92	590.93	124.28

-5	-15	5	31.15	-43.40	109.35

-3	-15	5	291.31	93.27	203.16

-1	-15	5	380.70	423.88	113.72

1	-15	5	48.84	176.10	102.49

-8	-14	5	3455.05	3608.23	189.67

-6	-14	5	471.51	561.37	108.05

-4	-14	5	4570.43	4581.10	190.43

-2	-14	5	682.53	538.99	115.19

0	-14	5	4990.96	4816.00	190.60

2	-14	5	7194.03	6990.98	217.48

4	-14	5	338.83	449.29	117.35

-9	-13	5	686.56	624.88	121.26

-7	-13	5	280.62	-207.25	207.25

-5	-13	5	1416.86	1492.24	124.73

-3	-13	5	12.93	62.13	89.96

-1	-13	5	2309.92	2025.49	132.30

1	-13	5	1466.62	1536.23	122.35

3	-13	5	418.00	265.48	71.22

5	-13	5	10.69	94.45	89.96

-10	-12	5	1.16	-150.51	212.90

-8	-12	5	2761.13	2726.74	151.34

-6	-12	5	989.49	967.30	117.32

-4	-12	5	1064.72	886.72	101.09

-2	-12	5	47.29	-131.65	169.37

0	-12	5	86.64	15.83	78.36

2	-12	5	1175.91	1228.34	70.22

4	-12	5	1767.67	1741.69	123.29

6	-12	5	3574.30	3661.43	159.04

-11	-11	5	1148.09	1100.60	148.73

-9	-11	5	2905.62	2838.53	162.97

-7	-11	5	2520.85	2633.47	146.32

-5	-11	5	130.04	197.74	77.83

-3	-11	5	476.37	346.07	84.31

-1	-11	5	3316.01	3087.88	129.75

1	-11	5	3673.08	3575.74	94.12

3	-11	5	7941.37	7691.38	267.03

5	-11	5	7527.81	8004.00	236.75

7	-11	5	1653.03	1943.23	134.64

-12	-10	5	115.16	-130.59	232.30

-10	-10	5	1.00	-203.67	211.05

-8	-10	5	1854.56	1898.56	133.47

-6	-10	5	0.78	46.56	75.98

-4	-10	5	417.45	521.15	82.72

-2	-10	5	196.42	192.74	67.81

0	-10	5	2195.39	2207.89	74.31

2	-10	5	985.13	1008.80	85.91

4	-10	5	56.19	-137.19	137.19

6	-10	5	2021.12	2031.18	123.31

8	-10	5	1211.53	987.81	114.55

-13	-9	5	138.50	-188.64	227.03

-11	-9	5	7.17	-211.05	233.35

-9	-9	5	2269.86	2192.18	139.83

-7	-9	5	1115.54	1260.29	108.09

-5	-9	5	6883.56	7001.20	204.43

-3	-9	5	451.73	576.06	80.22

-1	-9	5	3449.38	3545.99	212.20

1	-9	5	45.31	59.36	59.10

3	-9	5	7484.72	7457.22	228.43

5	-9	5	378.17	523.37	69.92

7	-9	5	917.41	1005.41	100.03

9	-9	5	62.54	60.02	179.93

-12	-8	5	2289.46	2414.31	166.09

-10	-8	5	888.05	1019.00	110.71

-8	-8	5	7883.85	7673.40	230.29

-6	-8	5	361.62	383.27	78.11

-4	-8	5	3276.34	3122.95	120.14

-2	-8	5	3.53	20.68	60.04

0	-8	5	22096.36	22314.69	491.38

2	-8	5	4095.86	3783.02	130.51

4	-8	5	745.17	740.16	74.82

6	-8	5	5207.77	4867.21	147.71

8	-8	5	2420.76	2585.44	136.14

10	-8	5	750.81	658.02	112.29

-13	-7	5	1598.75	1726.84	142.55

-11	-7	5	1931.32	1825.82	145.88

-9	-7	5	519.38	547.16	101.33

-7	-7	5	1756.13	1769.82	113.95

-5	-7	5	38.10	113.05	65.56

-3	-7	5	24762.40	24936.98	371.67

-1	-7	5	29183.01	30252.53	528.03

1	-7	5	134.10	179.28	55.93

3	-7	5	3265.14	3570.04	106.66

5	-7	5	11888.45	11506.08	272.66

7	-7	5	434.84	372.06	78.90

9	-7	5	5376.67	5133.22	174.78

11	-7	5	841.74	950.18	112.69

-14	-6	5	892.36	703.71	139.47

-12	-6	5	8485.69	8483.36	248.61

-10	-6	5	5655.50	5760.82	188.08

-8	-6	5	27977.53	29869.31	705.03

-6	-6	5	93.03	424.77	75.19

-4	-6	5	22990.64	22617.71	532.53

-2	-6	5	120011.86	125180.73	1079.91

0	-6	5	93245.57	96645.74	883.13

2	-6	5	43957.05	43473.65	599.54

4	-6	5	67.43	-55.40	123.87

6	-6	5	33685.15	33085.77	646.18

8	-6	5	8987.16	8168.13	278.81

10	-6	5	4489.06	4093.53	167.70

-13	-5	5	1360.97	1316.64	138.84

-11	-5	5	4952.47	5215.11	184.43

-9	-5	5	14565.62	14769.33	365.77

-7	-5	5	3882.51	4743.92	143.73

-5	-5	5	46137.92	47278.65	522.13

-3	-5	5	53525.21	55597.82	713.39

-1	-5	5	44313.08	44664.88	568.70

1	-5	5	7876.62	7312.91	165.57

3	-5	5	1949.49	2002.63	76.35

5	-5	5	5522.15	5199.88	179.72

7	-5	5	7816.14	7872.99	234.54

9	-5	5	5121.09	5017.19	161.96

11	-5	5	4652.55	4480.00	179.99

-14	-4	5	56.93	75.85	227.68

-12	-4	5	3953.88	4103.17	177.32

-10	-4	5	1581.90	1750.73	117.49

-8	-4	5	8124.46	8565.38	264.54

-6	-4	5	7303.77	7383.61	158.82

-4	-4	5	1067.90	1228.00	75.65

-2	-4	5	1641.22	1528.79	71.35

0	-4	5	15017.70	14363.70	297.39

2	-4	5	729.87	659.42	50.95

4	-4	5	4356.33	4254.51	147.25

6	-4	5	2120.10	2150.33	93.77

8	-4	5	27.00	65.16	67.67

10	-4	5	7.15	17.81	145.10

12	-4	5	1302.28	1292.69	126.83

-13	-3	5	9.08	-225.30	225.30

-11	-3	5	5894.54	5475.61	184.65

-9	-3	5	34.31	42.61	75.85

-7	-3	5	612.38	601.28	56.07

-5	-3	5	1545.03	1390.75	81.49

-3	-3	5	7447.15	7114.59	180.48

-1	-3	5	2068.90	2002.07	69.94

1	-3	5	10098.40	9827.83	239.42

3	-3	5	3321.73	3063.19	96.15

5	-3	5	92.63	35.22	106.98

7	-3	5	2056.41	2127.39	98.51

9	-3	5	3934.54	3964.57	144.17

11	-3	5	109.59	114.50	89.57

-14	-2	5	50.02	24.40	104.21

-12	-2	5	24575.22	23794.34	519.29

-10	-2	5	5866.26	5973.38	171.06

-8	-2	5	3587.93	3871.78	90.24

-6	-2	5	44586.07	46502.25	691.34

-4	-2	5	329.24	344.52	58.45

-2	-2	5	109.41	16.36	55.01

0	-2	5	2077.81	1704.99	59.37

2	-2	5	15643.57	14608.64	289.92

4	-2	5	675.00	812.70	64.01

6	-2	5	2232.75	2066.47	95.37

8	-2	5	4637.33	4631.01	145.17

10	-2	5	4680.05	4496.32	172.89

12	-2	5	61.48	308.94	98.41

-13	-1	5	1499.60	1431.69	131.73

-11	-1	5	6.85	-42.74	82.71

-9	-1	5	20620.08	20573.46	391.98

-7	-1	5	22697.05	22912.59	512.49

-5	-1	5	295.41	400.97	60.03

-3	-1	5	424.29	629.09	55.29

-1	-1	5	259.72	312.85	57.93

1	-1	5	6.85	33.11	37.86

3	-1	5	640.33	877.27	58.73

5	-1	5	33461.87	33647.13	573.51

7	-1	5	19828.09	19347.45	510.98

9	-1	5	83.70	63.32	143.39

11	-1	5	10.33	-40.50	176.23

-14	0	5	2415.26	2697.94	176.26

-12	0	5	231.60	38.13	177.04

-10	0	5	16985.59	17573.54	273.32

-8	0	5	6258.09	6555.71	218.58

-6	0	5	1929.53	1775.71	86.39

-4	0	5	21679.41	22321.13	401.97

-2	0	5	53.42	98.28	44.72

0	0	5	1837.31	1533.90	66.22

2	0	5	3.47	-76.77	95.50

4	0	5	34964.35	36033.11	580.85

6	0	5	2082.43	2165.87	100.24

8	0	5	4.75	-14.51	156.97

10	0	5	8564.75	8663.65	226.02

12	0	5	4865.59	4622.47	201.68

-13	1	5	733.52	785.88	111.50

-11	1	5	646.93	511.92	69.37

-9	1	5	201.35	337.19	70.58

-7	1	5	1573.36	1507.08	87.81

-5	1	5	5548.00	5518.67	165.32

-3	1	5	9152.40	9197.78	247.84

-1	1	5	152.31	-68.34	85.89

1	1	5	5582.12	5167.89	167.23

3	1	5	89.62	53.16	120.84

5	1	5	1760.59	1708.84	100.23

7	1	5	644.72	659.37	88.67

9	1	5	6895.41	6778.57	192.68

11	1	5	797.12	955.19	123.64

-14	2	5	343.97	273.22	111.74

-12	2	5	46.23	-112.40	134.28

-10	2	5	1609.11	1687.73	105.61

-8	2	5	106.72	168.85	63.85

-6	2	5	742.06	837.36	70.87

-4	2	5	61.55	73.74	47.75

-2	2	5	5695.58	5687.11	136.69

0	2	5	416.55	544.46	49.62

2	2	5	373.88	280.26	69.80

4	2	5	4654.26	4503.84	137.09

6	2	5	2371.49	2664.21	123.77

8	2	5	224.41	-164.38	198.54

10	2	5	73.49	-215.41	215.41

12	2	5	1543.72	1364.62	143.34

-13	3	5	1300.03	1326.80	94.06

-11	3	5	7.06	-35.75	193.77

-9	3	5	58.74	45.25	63.85

-7	3	5	1600.60	1713.99	94.27

-5	3	5	8359.43	8298.98	205.73

-3	3	5	2360.07	2319.16	79.02

-1	3	5	667.39	611.73	53.19

1	3	5	1698.64	1620.42	78.06

3	3	5	1374.92	1491.99	99.29

5	3	5	9962.89	10194.21	294.45

7	3	5	6485.61	6892.70	187.14

9	3	5	10833.64	10555.02	356.30

11	3	5	902.74	906.80	135.65

-12	4	5	2905.60	2923.60	157.81

-10	4	5	0.40	-65.56	141.01

-8	4	5	0.30	-146.55	146.55

-6	4	5	1344.71	1325.51	82.51

-4	4	5	2599.27	2632.22	91.30

-2	4	5	6960.08	6655.65	171.41

0	4	5	54.68	-35.75	54.22

2	4	5	1624.68	1563.52	90.59

4	4	5	859.07	878.83	105.58

6	4	5	9094.19	9610.50	315.19

8	4	5	668.93	773.35	103.58

10	4	5	147.30	-115.16	234.02

12	4	5	2274.61	1941.13	181.40

-13	5	5	218.22	-71.10	220.96

-11	5	5	1070.33	981.96	109.53

-9	5	5	1053.77	1035.44	99.11

-7	5	5	578.06	740.35	75.87

-5	5	5	2723.25	2650.71	104.50

-3	5	5	4.17	52.37	53.16

-1	5	5	176.08	120.45	57.65

1	5	5	13.77	-62.26	62.26

3	5	5	457.12	612.48	80.88

5	5	5	11802.10	12472.82	351.37

7	5	5	1395.38	1667.11	128.70

9	5	5	5369.42	5360.67	217.75

11	5	5	8074.22	8406.92	269.28

-12	6	5	1073.36	1005.55	129.59

-10	6	5	6262.36	6280.54	191.10

-8	6	5	549.02	612.87	84.97

-6	6	5	11957.83	11905.73	291.29

-4	6	5	592.45	550.76	65.84

-2	6	5	2515.95	2292.25	92.47

0	6	5	1553.86	1508.44	83.31

2	6	5	13658.01	12967.23	304.03

4	6	5	36456.06	36624.13	801.14

6	6	5	5792.96	6158.52	193.26

8	6	5	7392.46	7737.18	241.64

10	6	5	75.79	-208.95	244.96

-11	7	5	45.12	43.13	89.70

-9	7	5	5072.60	5253.17	180.57

-7	7	5	13650.51	12957.33	339.65

-5	7	5	10690.11	10288.97	274.76

-3	7	5	28610.89	27894.70	592.60

-1	7	5	747.57	771.71	77.46

1	7	5	82943.05	82970.46	1059.54

3	7	5	18164.30	17156.89	376.65

5	7	5	7381.54	7356.02	207.03

7	7	5	2096.86	2232.36	144.18

9	7	5	391.23	281.67	129.69

-10	8	5	1063.41	990.11	119.16

-8	8	5	1737.22	1788.12	123.82

-6	8	5	20638.33	21620.30	610.26

-4	8	5	154.30	208.96	70.18

-2	8	5	5453.97	5207.87	167.71

0	8	5	1240.02	1147.26	91.21

2	8	5	1081.98	1025.87	101.10

4	8	5	1823.33	1730.39	121.06

6	8	5	17961.76	17569.82	477.40

8	8	5	4391.92	4606.41	211.17

10	8	5	428.07	384.44	132.85

-9	9	5	1677.27	1951.14	132.26

-7	9	5	8.57	-36.67	177.28

-5	9	5	105.33	80.34	161.73

-3	9	5	505.23	473.13	85.89

-1	9	5	7327.66	7331.48	209.13

1	9	5	113.89	-138.25	152.76

3	9	5	11831.52	11351.79	285.39

5	9	5	634.28	684.00	116.51

7	9	5	672.35	576.07	128.25

9	9	5	1110.46	1197.57	156.11

-8	10	5	3.14	-21.37	221.61

-6	10	5	610.86	752.32	103.84

-4	10	5	2003.14	2271.67	133.21

-2	10	5	184.27	325.18	75.59

0	10	5	33.44	-33.24	138.90

2	10	5	2241.16	2090.93	136.26

4	10	5	2218.40	2397.55	141.27

6	10	5	600.46	524.59	125.74

8	10	5	906.24	747.12	150.43

-7	11	5	113.29	-22.16	201.43

-5	11	5	239.66	403.54	98.28

-3	11	5	462.38	534.20	98.16

-1	11	5	3035.60	2707.39	142.11

1	11	5	1312.00	1150.73	121.82

3	11	5	782.41	857.81	115.46

5	11	5	138.52	43.40	113.97

7	11	5	19.96	158.42	110.41

-4	12	5	5291.30	5616.62	203.02

-2	12	5	3748.50	3872.86	175.70

0	12	5	728.85	957.14	116.77

2	12	5	634.48	656.27	120.99

4	12	5	6.08	62.13	108.16

-1	13	5	17.25	-69.52	223.19

1	13	5	392.78	358.18	111.35

-5	-15	6	1555.47	1451.99	144.39

-3	-15	6	43.47	58.17	98.40

-1	-15	6	581.71	662.46	107.79

1	-15	6	4135.87	4312.89	185.49

-8	-14	6	1.27	76.77	230.05

-6	-14	6	569.89	505.85	113.07

-4	-14	6	14.09	-96.16	96.16

-2	-14	6	2807.93	2720.83	156.10

0	-14	6	101.88	25.59	99.99

2	-14	6	4222.66	4226.93	186.70

4	-14	6	322.48	414.37	95.38

-9	-13	6	1283.19	1110.56	141.21

-7	-13	6	904.39	743.31	126.68

-5	-13	6	5317.45	5210.18	194.60

-3	-13	6	21.91	-38.39	93.00

-1	-13	6	1400.70	1379.54	117.73

1	-13	6	491.98	460.72	69.50

3	-13	6	748.96	857.80	105.95

5	-13	6	1693.18	1675.81	139.52

-10	-12	6	1129.70	1210.00	127.22

-8	-12	6	8540.20	8542.79	287.52

-6	-12	6	293.49	325.72	97.36

-4	-12	6	5013.33	5087.48	173.99

-2	-12	6	626.30	722.40	89.86

0	-12	6	13.36	16.03	98.71

2	-12	6	1305.15	1455.38	104.40

4	-12	6	17.07	-126.37	175.97

6	-12	6	2349.09	2611.17	142.99

-11	-11	6	2071.11	1730.45	155.51

-9	-11	6	4356.76	4129.89	186.33

-7	-11	6	383.04	372.31	97.23

-5	-11	6	2692.33	2549.59	139.87

-3	-11	6	6822.25	7043.94	208.71

-1	-11	6	68.29	44.90	64.27

1	-11	6	15.76	175.97	69.91

3	-11	6	4832.19	4833.26	158.90

5	-11	6	690.32	656.96	96.06

7	-11	6	4516.65	4932.96	184.21

-12	-10	6	503.71	318.62	125.60

-10	-10	6	7.50	-228.99	228.99

-8	-10	6	7132.57	7239.95	213.32

-6	-10	6	698.48	728.38	97.12

-4	-10	6	5071.06	5426.47	159.63

-2	-10	6	3982.23	4091.67	97.99

0	-10	6	24568.71	26372.43	599.83

2	-10	6	22778.25	23716.19	585.21

4	-10	6	7400.38	7795.89	214.95

6	-10	6	175.41	240.88	84.30

8	-10	6	1614.12	1711.94	133.31

-13	-9	6	11.22	0.00	236.91

-11	-9	6	3329.32	3402.89	182.55

-9	-9	6	7813.42	7835.06	224.64

-7	-9	6	20217.48	19804.88	430.98

-5	-9	6	32284.38	33821.21	740.02

-3	-9	6	10241.86	10645.64	372.61

-1	-9	6	39239.07	40769.58	707.67

1	-9	6	27390.01	26514.24	572.78

3	-9	6	1968.25	1796.94	97.18

5	-9	6	5059.29	4933.81	150.60

7	-9	6	9612.19	9186.44	254.70

9	-9	6	4795.62	5018.79	192.16

-12	-8	6	490.39	624.84	113.46

-10	-8	6	4410.54	4340.65	183.58

-8	-8	6	9510.16	9840.82	313.83

-6	-8	6	1400.36	1609.59	102.57

-4	-8	6	2902.57	2955.79	97.78

-2	-8	6	796.58	821.67	77.86

0	-8	6	6538.04	7043.05	208.85

2	-8	6	180.40	276.64	59.50

4	-8	6	2761.39	2603.77	108.06

6	-8	6	197.03	-113.06	161.07

8	-8	6	1039.38	1017.72	105.70

10	-8	6	412.13	410.69	105.15

-13	-7	6	4181.94	3491.84	191.32

-11	-7	6	1057.58	1146.81	125.24

-9	-7	6	724.90	854.14	95.53

-7	-7	6	1454.48	1544.56	107.59

-5	-7	6	5352.49	5624.75	114.59

-3	-7	6	9.41	18.34	62.66

-1	-7	6	4961.37	4797.65	138.44

1	-7	6	2370.10	2473.51	91.02

3	-7	6	87.72	19.52	122.55

5	-7	6	692.41	696.06	75.35

7	-7	6	180.57	0.00	158.96

9	-7	6	4373.92	4274.83	164.79

11	-7	6	5.09	-179.92	203.67

-14	-6	6	435.16	86.41	125.07

-12	-6	6	7085.66	6739.08	230.34

-10	-6	6	1628.51	1553.75	120.79

-8	-6	6	36401.70	37621.88	799.60

-6	-6	6	884.16	1050.84	64.53

-4	-6	6	10835.45	10309.44	262.76

-2	-6	6	1004.69	985.04	77.36

0	-6	6	9036.89	9243.39	203.56

2	-6	6	9303.73	9151.46	209.18

4	-6	6	3506.31	3403.59	105.35

6	-6	6	11776.96	11235.36	282.11

8	-6	6	967.94	918.34	91.45

10	-6	6	22.41	-77.96	167.52

-13	-5	6	663.41	556.54	118.49

-11	-5	6	12687.46	12448.30	386.32

-9	-5	6	6576.03	6667.62	180.93

-7	-5	6	3914.82	3936.20	97.56

-5	-5	6	2642.26	2688.54	112.99

-3	-5	6	17516.27	17397.31	428.25

-1	-5	6	67215.02	68994.80	748.22

1	-5	6	55.01	-26.25	49.34

3	-5	6	6505.64	6076.62	175.01

5	-5	6	6064.53	5719.04	187.16

7	-5	6	229.92	222.95	71.50

9	-5	6	3158.79	3135.53	140.81

11	-5	6	7804.80	7506.09	229.96

-14	-4	6	177.24	272.80	102.24

-12	-4	6	18.88	-31.13	95.50

-10	-4	6	8798.19	8620.85	247.73

-8	-4	6	3755.13	3919.03	100.32

-6	-4	6	11802.09	11955.91	281.89

-4	-4	6	665.28	804.94	73.78

-2	-4	6	2334.01	2404.16	87.37

0	-4	6	1674.40	1614.55	66.18

2	-4	6	2429.71	2246.10	79.69

4	-4	6	20630.05	19332.86	430.65

6	-4	6	302.86	359.90	67.02

8	-4	6	2123.61	2179.32	114.61

10	-4	6	16.32	-18.47	175.04

12	-4	6	169.90	158.04	99.86

-13	-3	6	528.09	570.89	104.36

-11	-3	6	2638.06	2640.06	145.14

-9	-3	6	39.03	18.18	66.70

-7	-3	6	4.76	-23.61	138.24

-5	-3	6	2588.86	2664.83	105.87

-3	-3	6	2478.96	2331.83	91.09

-1	-3	6	385.65	464.22	54.10

1	-3	6	3138.19	3073.99	92.06

3	-3	6	6259.90	5917.35	166.17

5	-3	6	467.40	581.61	67.95

7	-3	6	543.65	452.83	79.17

9	-3	6	2194.63	1964.99	120.15

11	-3	6	1401.34	1220.17	136.34

-14	-2	6	524.51	485.92	117.82

-12	-2	6	1242.84	1116.15	121.82

-10	-2	6	835.98	906.68	85.12

-8	-2	6	3798.70	4057.38	136.43

-6	-2	6	3946.41	4128.33	119.18

-4	-2	6	203.75	16.76	125.20

-2	-2	6	4628.15	4239.68	126.68

0	-2	6	128.87	61.21	46.96

2	-2	6	3909.63	4054.27	130.88

4	-2	6	12303.91	11801.56	331.74

6	-2	6	2963.53	3016.39	113.24

8	-2	6	10299.77	10555.01	296.55

10	-2	6	266.24	130.21	95.12

12	-2	6	287.68	287.33	115.04

-13	-1	6	162.01	289.95	93.66

-11	-1	6	1681.62	1808.46	84.74

-9	-1	6	121.80	155.00	71.89

-7	-1	6	4842.25	5401.19	155.87

-5	-1	6	1035.60	1085.41	74.46

-3	-1	6	11416.98	11162.27	298.44

-1	-1	6	820.78	807.40	71.82

1	-1	6	3185.55	3085.77	89.16

3	-1	6	420.08	357.58	59.64

5	-1	6	8.91	-50.13	137.05

7	-1	6	12534.11	11939.79	302.46

9	-1	6	7260.07	7315.12	229.61

11	-1	6	1527.95	1526.99	135.82

-14	0	6	3725.04	3580.53	188.77

-12	0	6	109.36	78.47	207.17

-10	0	6	29.34	11.48	73.21

-8	0	6	3772.12	3714.44	125.32

-6	0	6	1364.30	1371.93	82.78

-4	0	6	4947.10	4739.95	127.54

-2	0	6	13993.73	13814.71	318.28

0	0	6	318.71	470.65	64.79

2	0	6	108.09	144.32	60.81

4	0	6	2962.30	3348.45	108.25

6	0	6	3683.23	3736.93	131.13

8	0	6	3732.09	3667.46	146.68

10	0	6	1005.24	1145.71	115.73

12	0	6	1043.18	981.66	127.47

-13	1	6	2.65	6.22	87.29

-11	1	6	46.97	52.37	167.92

-9	1	6	5.12	27.44	68.06

-7	1	6	1492.44	1763.87	94.13

-5	1	6	16327.43	16509.22	397.24

-3	1	6	29.44	-105.79	105.79

-1	1	6	180.64	247.89	46.04

1	1	6	430.66	402.99	70.60

3	1	6	888.65	851.61	87.11

5	1	6	5317.89	5260.27	165.02

7	1	6	5033.74	5057.61	157.24

9	1	6	5437.94	5370.79	184.46

11	1	6	1517.79	1294.28	133.84

-14	2	6	556.97	642.52	112.15

-12	2	6	1966.79	2005.32	132.94

-10	2	6	442.68	351.34	86.95

-8	2	6	2326.08	2337.54	108.96

-6	2	6	2197.06	2033.89	94.71

-4	2	6	2093.77	2299.05	83.62

-2	2	6	15031.71	14414.24	330.08

0	2	6	3870.48	4061.80	111.67

2	2	6	10009.60	9071.78	251.25

4	2	6	18521.35	17032.91	507.33

6	2	6	12671.74	12554.92	332.29

8	2	6	12646.47	12472.85	368.75

10	2	6	33.61	-5.41	99.59

12	2	6	1007.45	999.45	149.64

-13	3	6	16422.40	16262.09	458.52

-11	3	6	8081.97	7865.76	213.90

-9	3	6	21135.25	21140.79	599.99

-7	3	6	3676.97	3519.65	119.09

-5	3	6	61940.98	61572.29	788.87

-3	3	6	42476.54	42022.69	594.41

-1	3	6	35056.78	31883.38	501.28

1	3	6	61606.04	56542.72	738.47

3	3	6	10087.43	10555.99	284.23

5	3	6	81018.68	81363.98	1170.68

7	3	6	621.25	617.65	103.45

9	3	6	2061.24	2210.65	149.85

11	3	6	3471.92	3745.38	192.45

-12	4	6	12291.92	12286.57	408.53

-10	4	6	97.41	17.15	163.18

-8	4	6	1210.15	1079.51	95.82

-6	4	6	10546.28	10962.27	267.34

-4	4	6	14940.11	14782.38	391.62

-2	4	6	81154.58	81537.90	851.89

0	4	6	3818.26	3623.96	106.32

2	4	6	15057.66	14338.79	428.60

4	4	6	2757.34	2507.64	130.26

6	4	6	12.17	147.61	89.30

8	4	6	1375.01	1510.48	130.27

10	4	6	17.09	-48.94	109.62

-11	5	6	72.88	-50.13	92.87

-9	5	6	2209.92	2134.12	128.34

-7	5	6	486.94	691.49	76.13

-5	5	6	3344.94	3350.60	113.91

-3	5	6	6092.80	5888.39	153.03

-1	5	6	1630.17	1511.71	82.79

1	5	6	549.76	698.28	78.25

3	5	6	12284.33	11375.88	308.78

5	5	6	408.87	306.48	100.67

7	5	6	195.65	67.15	102.77

9	5	6	1106.45	1016.55	139.75

11	5	6	1156.95	1062.72	155.46

-12	6	6	0.13	-63.32	103.68

-10	6	6	789.12	679.41	108.46

-8	6	6	102.22	211.33	72.95

-6	6	6	443.68	484.07	76.65

-4	6	6	2370.02	2346.66	104.07

-2	6	6	2771.03	2992.43	109.52

0	6	6	81.47	-136.93	136.93

2	6	6	239.45	204.88	79.81

4	6	6	3901.55	4228.79	159.00

6	6	6	1392.13	1248.25	128.43

8	6	6	78.53	89.44	111.73

10	6	6	732.57	878.89	146.99

-11	7	6	739.52	808.43	106.22

-9	7	6	4967.71	5154.67	184.65

-7	7	6	2078.77	2118.15	121.47

-5	7	6	1031.64	1042.98	92.25

-3	7	6	220.51	144.32	71.63

-1	7	6	3.65	-36.14	67.14

1	7	6	1716.34	1798.56	101.79

3	7	6	4553.17	4539.93	159.83

5	7	6	1333.51	1446.72	123.15

7	7	6	443.27	456.49	121.77

9	7	6	720.63	830.07	139.73

-10	8	6	113.00	-65.30	188.37

-8	8	6	1012.35	1225.40	121.54

-6	8	6	9.36	48.41	139.82

-4	8	6	8147.32	8735.31	222.57

-2	8	6	3632.91	3686.35	136.63

0	8	6	889.14	1176.86	96.47

2	8	6	1.93	55.93	80.20

4	8	6	230.62	374.79	86.54

6	8	6	143.79	257.63	108.17

8	8	6	17.43	-13.45	124.26

-9	9	6	2355.91	2125.37	150.64

-7	9	6	6357.18	6080.35	200.09

-5	9	6	7786.75	7724.08	238.49

-3	9	6	258.03	425.06	78.89

-1	9	6	7848.90	7882.51	221.33

1	9	6	1030.19	1064.86	95.94

3	9	6	2289.40	2143.13	139.96

5	9	6	2901.07	2806.83	170.76

7	9	6	3179.54	3138.73	199.96

-8	10	6	1013.37	1012.25	125.10

-6	10	6	743.34	728.35	110.18

-4	10	6	90.84	164.63	90.36

-2	10	6	4554.17	4714.23	163.62

0	10	6	268.06	407.77	91.03

2	10	6	3921.90	3533.56	166.74

4	10	6	574.47	814.72	122.31

6	10	6	958.06	906.94	137.90

-5	11	6	683.30	561.42	101.99

-3	11	6	421.35	79.69	227.45

-1	11	6	1715.79	1731.83	126.98

1	11	6	158.66	124.00	105.01

3	11	6	1972.94	1700.43	158.68

5	11	6	286.85	103.16	116.75

-4	12	6	653.92	462.45	110.17

-2	12	6	446.12	377.19	106.73

0	12	6	1548.26	1285.68	131.33

2	12	6	9.57	59.09	107.24

-5	-15	7	2310.37	2221.59	153.68

-3	-15	7	302.44	152.11	104.62

-1	-15	7	3011.05	3241.75	165.74

1	-15	7	272.28	371.46	74.97

-8	-14	7	687.42	702.59	132.21

-6	-14	7	182.30	184.82	111.34

-4	-14	7	924.92	908.13	120.87

-2	-14	7	680.66	582.40	106.35

0	-14	7	829.68	933.88	117.83

2	-14	7	1951.01	2059.09	148.25

4	-14	7	4759.79	4825.66	192.28

-9	-13	7	178.60	-75.06	179.01

-7	-13	7	10693.48	9948.03	326.04

-5	-13	7	20546.36	20528.05	502.52

-3	-13	7	14109.44	14304.76	402.10

-1	-13	7	7172.27	7486.41	338.00

1	-13	7	7734.31	7940.77	249.59

3	-13	7	8251.92	8342.14	268.41

5	-13	7	3968.03	4458.49	188.79

-10	-12	7	1928.72	1939.45	149.56

-8	-12	7	6089.14	5985.99	217.54

-6	-12	7	9476.39	9971.59	288.74

-4	-12	7	552.49	687.67	90.64

-2	-12	7	1960.91	2037.36	87.40

0	-12	7	214.29	274.66	80.47

2	-12	7	37.94	-50.92	163.57

4	-12	7	918.52	1023.99	102.00

6	-12	7	2045.70	2079.48	140.33

-11	-11	7	22.50	-125.71	214.88

-9	-11	7	7498.70	7283.45	233.68

-7	-11	7	1179.39	1221.05	111.12

-5	-11	7	1.34	-105.26	177.15

-3	-11	7	158.98	153.06	57.13

-1	-11	7	3007.35	2939.88	131.44

1	-11	7	3980.04	4169.09	144.18

3	-11	7	3075.63	2953.51	131.96

5	-11	7	1966.38	2170.22	128.58

7	-11	7	324.22	480.60	96.04

-12	-10	7	3652.93	3605.40	190.88

-10	-10	7	667.81	883.76	113.60

-8	-10	7	14672.01	14542.04	414.13

-6	-10	7	143.36	272.67	81.13

-4	-10	7	8600.82	8868.30	228.87

-2	-10	7	12653.89	12454.88	317.33

0	-10	7	4051.46	4243.68	134.69

2	-10	7	1241.83	1330.57	91.20

4	-10	7	156.02	56.33	75.06

6	-10	7	6440.85	6384.61	194.83

8	-10	7	1932.29	1934.04	142.44

-13	-9	7	4288.23	3916.96	204.40

-11	-9	7	21599.44	21644.87	552.02

-9	-9	7	58.01	69.65	97.75

-7	-9	7	22992.44	23108.28	659.08

-5	-9	7	2326.69	2383.89	86.31

-3	-9	7	7.61	-69.65	69.65

-1	-9	7	4821.15	5946.12	169.16

1	-9	7	2232.72	2477.68	104.46

3	-9	7	29214.03	28683.14	637.53

5	-9	7	1953.23	1928.63	104.17

7	-9	7	3133.93	3252.64	146.87

9	-9	7	89.54	138.11	95.11

-12	-8	7	2.58	30.34	98.80

-10	-8	7	539.80	676.32	106.34

-8	-8	7	29.49	-17.54	185.99

-6	-8	7	7951.24	7988.15	156.39

-4	-8	7	3059.81	3237.52	126.46

-2	-8	7	1052.38	1067.68	83.15

0	-8	7	888.74	1051.20	80.51

2	-8	7	202.70	278.49	61.74

4	-8	7	174.80	240.22	67.15

6	-8	7	432.54	535.65	77.97

8	-8	7	1944.91	1995.79	123.30

10	-8	7	1906.70	1759.35	149.96

-13	-7	7	1818.57	1948.36	160.91

-11	-7	7	109.60	64.51	220.69

-9	-7	7	3775.17	3721.82	162.81

-7	-7	7	91.62	-23.56	108.12

-5	-7	7	4854.68	5163.51	151.61

-3	-7	7	4806.44	5010.04	156.53

-1	-7	7	1165.47	1087.09	80.39

1	-7	7	1589.80	1604.26	82.92

3	-7	7	7457.97	7239.86	212.20

5	-7	7	118.35	305.78	68.33

7	-7	7	153.38	-15.30	165.95

9	-7	7	2364.05	2305.99	137.32

-14	-6	7	13.47	-213.30	223.19

-12	-6	7	3.91	22.56	214.61

-10	-6	7	2274.24	2080.68	139.97

-8	-6	7	15162.85	15363.91	548.74

-6	-6	7	103.35	114.37	76.78

-4	-6	7	2634.95	2555.07	112.45

-2	-6	7	1571.91	1748.27	87.82

0	-6	7	236.59	222.43	62.27

2	-6	7	16169.95	16267.41	404.01

4	-6	7	1808.80	1794.83	90.84

6	-6	7	8909.90	8466.29	258.08

8	-6	7	6723.55	6171.33	214.45

10	-6	7	437.69	517.96	107.00

-13	-5	7	241.43	257.11	110.81

-11	-5	7	525.33	460.99	101.20

-9	-5	7	511.26	453.62	82.93

-7	-5	7	187.85	-13.98	158.57

-5	-5	7	2977.95	2796.76	118.95

-3	-5	7	4409.62	4392.51	123.21

-1	-5	7	2298.00	2345.59	90.51

1	-5	7	1653.33	1656.20	78.84

3	-5	7	1334.40	1244.27	77.49

5	-5	7	1634.14	1798.71	92.68

7	-5	7	1190.95	1003.46	93.97

9	-5	7	1013.41	948.16	100.56

11	-5	7	2903.83	2870.23	169.30

-14	-4	7	3026.85	2994.53	182.38

-12	-4	7	25.81	63.32	197.20

-10	-4	7	98.98	107.42	59.54

-8	-4	7	259.53	321.11	81.93

-6	-4	7	382.50	420.23	78.37

-4	-4	7	1421.34	1238.21	91.38

-2	-4	7	1283.98	1239.64	76.85

0	-4	7	856.15	834.62	64.94

2	-4	7	1132.18	1155.64	67.85

4	-4	7	5906.25	5698.90	185.73

6	-4	7	6210.72	6132.89	173.89

8	-4	7	2537.47	2457.78	125.33

10	-4	7	2198.06	2321.15	142.46

-13	-3	7	65.80	-160.54	193.12

-11	-3	7	339.55	321.74	66.23

-9	-3	7	2759.00	2780.80	130.38

-7	-3	7	1380.69	1730.37	100.47

-5	-3	7	11731.38	10932.35	260.31

-3	-3	7	3159.59	2821.90	108.31

-1	-3	7	2901.14	2929.58	93.75

1	-3	7	1898.19	1796.60	73.45

3	-3	7	4390.58	4149.39	122.77

5	-3	7	1322.86	1315.19	80.79

7	-3	7	3110.28	3106.44	125.37

9	-3	7	3274.37	2898.84	146.76

11	-3	7	1327.02	1309.87	128.68

-14	-2	7	862.78	741.97	145.68

-12	-2	7	2534.78	2556.17	131.13

-10	-2	7	1975.10	2070.17	121.87

-8	-2	7	9197.74	9217.19	275.66

-6	-2	7	3652.37	3529.58	121.25

-4	-2	7	15.34	9.37	134.28

-2	-2	7	2.97	54.87	148.26

0	-2	7	6042.24	5603.91	157.23

2	-2	7	17337.52	16816.85	364.84

4	-2	7	238.98	375.99	62.01

6	-2	7	13790.02	13142.52	302.44

8	-2	7	6769.41	6843.76	207.48

10	-2	7	2101.14	2078.83	139.28

12	-2	7	463.26	674.69	116.63

-13	-1	7	60.39	221.30	131.05

-11	-1	7	18586.96	19026.31	446.14

-9	-1	7	15616.29	15489.35	355.17

-7	-1	7	1121.55	1159.99	90.55

-5	-1	7	8031.40	7392.87	212.13

-3	-1	7	172.38	124.27	60.95

-1	-1	7	198402.97	192600.53	1450.87

1	-1	7	28584.79	25582.92	423.98

3	-1	7	18492.47	17428.46	412.71

5	-1	7	23989.46	23251.02	529.31

7	-1	7	4953.15	4705.66	153.52

9	-1	7	11748.80	10923.82	359.97

11	-1	7	74.64	146.29	108.04

-14	0	7	511.00	142.96	267.56

-12	0	7	7335.71	7101.48	223.22

-10	0	7	6307.97	6591.94	181.92

-8	0	7	30973.41	31381.47	658.33

-6	0	7	455.88	368.53	76.79

-4	0	7	50818.05	50183.10	679.84

-2	0	7	104186.37	103812.55	941.47

0	0	7	55923.00	53573.88	680.63

2	0	7	23136.95	22740.47	469.85

4	0	7	519.60	504.71	78.64

6	0	7	25392.81	25099.27	620.94

8	0	7	3393.84	3055.83	147.18

10	0	7	3506.36	3757.70	171.86

-13	1	7	367.94	438.92	111.21

-11	1	7	267.07	779.67	95.91

-9	1	7	2105.47	2114.45	116.46

-7	1	7	2696.83	2910.42	113.75

-5	1	7	8698.72	8674.91	217.57

-3	1	7	497.18	522.15	68.09

-1	1	7	2685.55	2772.48	86.58

1	1	7	8755.84	7876.63	231.38

3	1	7	48.82	-187.45	187.45

5	1	7	286.23	266.23	84.04

7	1	7	70.75	20.05	77.56

9	1	7	6.86	-59.62	178.87

11	1	7	484.76	254.23	124.94

-12	2	7	1806.04	1821.54	132.53

-10	2	7	729.32	764.53	89.46

-8	2	7	24.44	-148.66	148.66

-6	2	7	1538.57	1641.49	90.04

-4	2	7	4794.40	4861.89	137.49

-2	2	7	10390.70	9948.22	213.40

0	2	7	1378.12	1265.70	78.43

2	2	7	44.75	-75.19	162.51

4	2	7	4308.43	3930.62	146.39

6	2	7	242.13	0.00	168.47

8	2	7	493.10	445.68	99.35

10	2	7	358.85	451.06	113.33

-13	3	7	1605.11	1863.43	146.77

-11	3	7	407.35	475.34	98.55

-9	3	7	2554.23	2598.91	124.80

-7	3	7	6417.52	6571.13	182.78

-5	3	7	11121.27	11051.84	261.95

-3	3	7	967.48	1051.30	74.18

-1	3	7	4.24	48.54	117.00

1	3	7	562.55	546.43	79.57

3	3	7	1796.65	1967.10	118.97

5	3	7	177.02	205.93	97.22

7	3	7	366.21	614.53	103.57

9	3	7	2625.87	2793.72	166.78

11	3	7	3017.72	3295.19	195.71

-12	4	7	5823.12	5633.09	211.93

-10	4	7	971.00	967.15	105.97

-8	4	7	658.52	640.48	88.41

-6	4	7	702.54	822.35	77.19

-4	4	7	3717.84	3747.84	115.00

-2	4	7	385.47	463.24	67.29

0	4	7	10342.88	10554.52	242.37

2	4	7	5566.67	4864.34	149.00

4	4	7	502.33	821.74	101.33

6	4	7	713.22	882.50	114.14

8	4	7	55.67	22.56	215.28

10	4	7	2534.40	2670.77	175.75

-11	5	7	5701.43	6156.81	200.96

-9	5	7	153.13	271.75	88.12

-7	5	7	29708.44	28295.44	666.39

-5	5	7	875.80	1063.39	87.49

-3	5	7	9326.01	9070.27	241.83

-1	5	7	1391.25	1282.49	83.83

1	5	7	45.31	-161.72	161.72

3	5	7	8541.76	8148.94	226.96

5	5	7	2122.49	2037.14	148.42

7	5	7	15921.35	17555.84	473.53

9	5	7	685.16	750.89	145.14

-10	6	7	6998.60	7255.95	211.78

-8	6	7	19.78	0.00	172.67

-6	6	7	5.14	-55.93	70.18

-4	6	7	1316.76	1354.27	93.58

-2	6	7	4837.52	5227.60	137.27

0	6	7	2503.28	2532.25	106.99

2	6	7	111.47	-28.89	140.62

4	6	7	10415.23	9910.48	274.27

6	6	7	322.20	0.00	266.62

8	6	7	1962.87	2154.59	173.20

10	6	7	1165.70	1274.00	176.70

-9	7	7	192.33	180.46	87.99

-7	7	7	251.33	252.76	87.33

-5	7	7	2106.52	2048.40	111.31

-3	7	7	33.65	-6.60	72.42

-1	7	7	3.84	104.60	60.68

1	7	7	885.75	842.86	93.83

3	7	7	28.48	13.19	86.93

5	7	7	1019.54	1026.04	120.75

7	7	7	159.35	203.02	121.63

9	7	7	1857.94	1986.76	167.77

-10	8	7	310.48	394.45	100.26

-8	8	7	54.04	-91.02	91.02

-6	8	7	1884.65	1869.70	122.64

-4	8	7	2699.85	2791.61	128.50

-2	8	7	3385.29	3123.79	136.21

0	8	7	88.88	-30.34	160.14

2	8	7	521.81	354.26	95.52

4	8	7	21.71	150.51	93.26

6	8	7	1521.31	1333.62	149.28

8	8	7	3576.56	3797.45	210.55

-7	9	7	5.73	-140.61	182.96

-5	9	7	9.16	-36.14	157.50

-3	9	7	13.25	33.64	150.51

-1	9	7	67.62	245.49	80.73

1	9	7	3044.30	3297.93	146.35

3	9	7	82.36	41.16	106.32

5	9	7	3275.77	3014.11	184.39

7	9	7	858.95	653.69	147.79

-6	10	7	622.82	478.55	112.02

-4	10	7	739.49	866.89	96.19

-2	10	7	2659.54	2501.19	146.97

0	10	7	551.88	477.22	111.22

2	10	7	304.09	342.34	103.03

4	10	7	898.53	1033.60	123.11

6	10	7	89.92	13.72	113.84

-5	11	7	3125.02	3120.43	169.84

-3	11	7	31.71	62.79	173.72

-1	11	7	50.90	20.84	177.55

1	11	7	822.25	670.31	126.28

3	11	7	161.48	230.06	107.25

-5	-15	8	2279.66	2230.14	161.20

-3	-15	8	4308.27	4224.04	201.76

-1	-15	8	182.04	-11.26	77.79

1	-15	8	38.73	-187.97	196.55

-8	-14	8	2649.79	2771.69	172.05

-6	-14	8	4619.24	4525.58	194.13

-4	-14	8	1677.05	1659.34	139.65

-2	-14	8	4403.79	4481.45	277.83

0	-14	8	361.26	335.36	107.92

2	-14	8	2926.77	2864.11	158.08

4	-14	8	3625.20	3623.88	188.49

-9	-13	8	1694.46	1825.88	148.23

-7	-13	8	7095.46	7018.49	232.83

-5	-13	8	4.38	-105.92	208.68

-3	-13	8	8296.82	8519.19	164.83

-1	-13	8	4.65	-194.30	194.30

1	-13	8	1046.51	1057.70	115.60

3	-13	8	6091.81	5890.08	197.82

5	-13	8	1444.62	1359.01	134.49

-10	-12	8	1780.26	1911.48	152.59

-8	-12	8	138.91	68.86	221.22

-6	-12	8	41.57	-15.43	102.36

-4	-12	8	5044.93	4952.82	125.99

-2	-12	8	561.32	552.96	92.49

0	-12	8	7794.59	8271.05	236.40

2	-12	8	1110.42	1074.24	108.61

4	-12	8	73.71	-57.12	165.15

6	-12	8	131.10	-43.00	209.08

-11	-11	8	3.95	0.00	205.38

-9	-11	8	4176.82	3780.56	185.39

-7	-11	8	297.24	80.34	188.26

-5	-11	8	58.85	79.23	105.79

-3	-11	8	1.92	-40.89	70.44

-1	-11	8	234.22	76.91	158.83

1	-11	8	6683.31	6794.88	210.91

3	-11	8	7.90	-4.22	81.39

5	-11	8	1687.67	1706.23	126.06

7	-11	8	391.89	357.00	104.49

-12	-10	8	4.61	103.55	216.72

-10	-10	8	1243.15	1288.48	143.33

-8	-10	8	3102.93	3014.04	157.32

-6	-10	8	3777.57	3542.60	106.38

-4	-10	8	2860.78	2760.42	128.53

-2	-10	8	1359.86	1508.88	105.60

0	-10	8	152.92	182.84	75.19

2	-10	8	3323.85	3423.27	131.46

4	-10	8	1461.72	1522.15	108.63

6	-10	8	6256.41	6587.87	194.14

8	-10	8	1106.17	929.55	124.84

-13	-9	8	1248.46	1147.35	148.20

-11	-9	8	46.00	-189.95	222.93

-9	-9	8	849.34	902.19	113.35

-7	-9	8	0.63	43.15	81.58

-5	-9	8	21.59	19.26	78.49

-3	-9	8	34.65	-54.61	154.60

-1	-9	8	973.15	1060.57	87.76

1	-9	8	5298.22	5227.19	165.34

3	-9	8	4199.98	4234.53	138.12

5	-9	8	4328.33	4275.34	150.27

7	-9	8	64.61	-180.45	180.45

9	-9	8	72.74	115.55	98.54

-12	-8	8	1042.58	1250.75	137.37

-10	-8	8	321.17	330.87	105.01

-8	-8	8	1245.75	1376.81	80.50

-6	-8	8	140.88	117.54	84.82

-4	-8	8	465.51	260.32	84.71

-2	-8	8	2945.10	3180.84	121.83

0	-8	8	428.57	434.35	73.75

2	-8	8	329.32	250.14	72.69

4	-8	8	4515.34	4949.89	144.89

6	-8	8	5862.08	5410.78	170.34

8	-8	8	621.52	631.87	104.23

-13	-7	8	175.57	-44.85	115.82

-11	-7	8	1029.82	1035.54	126.95

-9	-7	8	280.86	297.58	125.39

-7	-7	8	8796.30	8165.58	231.11

-5	-7	8	6857.29	7037.93	205.80

-3	-7	8	367.52	385.79	79.29

-1	-7	8	5417.57	5373.10	155.51

1	-7	8	1906.70	1777.07	90.06

3	-7	8	1377.25	1718.84	88.05

5	-7	8	146.63	224.65	69.78

7	-7	8	32.38	80.20	161.19

9	-7	8	2148.30	2143.75	138.36

-14	-6	8	84.18	-53.82	244.04

-12	-6	8	621.77	652.45	119.67

-10	-6	8	869.37	733.22	80.09

-8	-6	8	3071.18	3208.73	145.06

-6	-6	8	3464.89	3473.36	133.76

-4	-6	8	2061.05	2034.83	105.66

-2	-6	8	14385.93	14279.34	422.12

0	-6	8	490.57	531.23	67.03

2	-6	8	577.16	539.69	70.33

4	-6	8	571.38	720.43	78.38

6	-6	8	8402.15	7969.74	259.83

8	-6	8	816.80	924.99	98.97

10	-6	8	3762.06	3647.71	176.22

-13	-5	8	460.22	437.09	107.13

-11	-5	8	3871.63	3779.52	154.99

-9	-5	8	296.55	296.44	97.89

-7	-5	8	16565.63	16279.01	370.79

-5	-5	8	305.23	111.22	82.85

-3	-5	8	22.43	60.41	77.43

-1	-5	8	13240.83	13243.49	375.54

1	-5	8	20015.50	19171.55	428.94

3	-5	8	52570.93	49168.44	715.74

5	-5	8	38.55	-70.31	134.81

7	-5	8	5368.07	4955.93	156.83

9	-5	8	1117.83	1028.17	110.85

11	-5	8	2596.05	2683.93	161.48

-14	-4	8	9000.96	8234.42	270.43

-12	-4	8	2189.47	2503.42	137.05

-10	-4	8	2411.50	2566.43	134.04

-8	-4	8	28322.30	28117.47	688.98

-6	-4	8	36259.56	35293.03	706.65

-4	-4	8	33986.76	31471.00	637.90

-2	-4	8	23249.86	21629.92	493.09

0	-4	8	112089.04	110701.79	1014.14

2	-4	8	42122.02	39266.87	602.76

4	-4	8	10210.74	9907.75	244.64

6	-4	8	1180.44	1155.53	88.83

8	-4	8	8308.72	8141.72	235.79

10	-4	8	16980.72	16479.83	453.24

-13	-3	8	421.72	383.65	77.84

-11	-3	8	1381.54	1323.59	118.26

-9	-3	8	8304.01	8454.14	232.74

-7	-3	8	6163.96	6108.11	191.42

-5	-3	8	14555.64	13417.51	309.12

-3	-3	8	8992.23	7822.00	230.24

-1	-3	8	2023.55	2020.06	93.00

1	-3	8	2.04	38.91	118.45

3	-3	8	2458.66	2384.43	94.33

5	-3	8	2385.04	2320.33	103.55

7	-3	8	3458.08	3269.78	137.01

9	-3	8	24.29	-198.92	198.92

11	-3	8	1629.54	1590.49	145.45

-14	-2	8	341.19	456.80	78.92

-12	-2	8	2508.17	2374.89	153.84

-10	-2	8	1724.01	1772.18	122.91

-8	-2	8	769.87	649.39	93.30

-6	-2	8	16.34	46.96	72.95

-4	-2	8	1494.45	1449.35	97.32

-2	-2	8	897.26	869.33	95.04

0	-2	8	18780.68	18122.11	408.26

2	-2	8	1263.36	1261.18	76.57

4	-2	8	2996.38	3048.15	104.52

6	-2	8	395.46	306.75	80.61

8	-2	8	240.30	225.19	91.29

10	-2	8	3595.42	3397.06	165.12

-13	-1	8	527.16	499.24	112.94

-11	-1	8	1951.52	1938.61	131.36

-9	-1	8	945.39	980.41	97.79

-7	-1	8	1613.14	1487.45	103.64

-5	-1	8	16402.26	16219.37	441.98

-3	-1	8	9.76	-77.30	143.38

-1	-1	8	399.28	195.41	94.61

1	-1	8	12542.02	11779.40	322.94

3	-1	8	407.47	395.95	72.17

5	-1	8	265.69	269.66	74.27

7	-1	8	244.73	358.30	76.38

9	-1	8	1176.89	1203.86	123.53

11	-1	8	766.62	822.42	124.69

-14	0	8	712.63	601.53	118.75

-12	0	8	9283.93	9102.56	280.99

-10	0	8	1459.62	1435.87	107.45

-8	0	8	34498.00	34691.17	717.22

-6	0	8	2765.89	2655.75	111.38

-4	0	8	5021.10	4799.81	148.77

-2	0	8	162.83	306.46	72.43

0	0	8	3357.39	3207.80	117.28

2	0	8	13887.03	12801.38	281.48

4	0	8	1536.70	1380.17	96.11

6	0	8	14414.86	14227.89	346.10

8	0	8	802.08	756.76	116.38

10	0	8	158.49	89.04	201.83

-13	1	8	1864.34	1821.27	144.15

-11	1	8	220.78	268.72	90.50

-9	1	8	5515.19	5278.31	162.81

-7	1	8	4886.53	5550.37	147.07

-5	1	8	1537.48	1608.41	89.91

-3	1	8	37726.82	36876.98	602.69

-1	1	8	26978.44	26247.59	488.00

1	1	8	7407.75	6370.10	192.32

3	1	8	187.56	125.06	85.75

5	1	8	39.64	262.50	86.27

7	1	8	4854.76	4343.60	170.28

9	1	8	650.98	704.31	117.56

11	1	8	6441.66	6490.55	240.00

-12	2	8	1000.98	1067.17	122.20

-10	2	8	7745.62	8044.15	246.19

-8	2	8	2256.17	2406.18	116.60

-6	2	8	8351.14	8609.22	249.53

-4	2	8	5488.36	4930.24	145.45

-2	2	8	3047.16	2823.32	98.73

0	2	8	4152.31	3620.25	129.74

2	2	8	1286.42	1069.27	107.59

4	2	8	21788.83	22562.96	639.61

6	2	8	562.48	391.34	102.65

8	2	8	725.13	943.44	120.60

10	2	8	726.92	703.53	121.92

-13	3	8	64.52	59.76	101.97

-11	3	8	172.25	332.43	96.56

-9	3	8	1092.60	1222.07	105.45

-7	3	8	4158.17	4116.84	138.79

-5	3	8	585.16	587.31	77.45

-3	3	8	335.54	380.89	68.08

-1	3	8	1781.24	1740.81	85.83

1	3	8	1151.47	1128.57	90.29

3	3	8	8.94	-97.88	97.88

5	3	8	4347.71	4658.24	177.00

7	3	8	959.96	1017.44	126.55

9	3	8	1195.28	1020.93	143.45

-12	4	8	419.05	410.56	98.55

-10	4	8	227.04	-112.00	193.92

-8	4	8	117.27	0.00	81.00

-6	4	8	0.86	-77.30	148.00

-4	4	8	2871.50	3013.21	112.30

-2	4	8	3482.08	3557.50	111.28

0	4	8	1808.39	1696.60	92.43

2	4	8	1173.92	1288.09	102.42

4	4	8	366.56	494.22	110.56

6	4	8	1266.68	1061.28	137.79

8	4	8	23.12	-243.77	255.64

10	4	8	8086.55	8400.60	284.22

-11	5	8	409.59	465.58	98.55

-9	5	8	37.87	161.06	87.72

-7	5	8	664.11	718.06	83.52

-5	5	8	48.68	-38.52	131.65

-3	5	8	102.22	0.00	135.87

-1	5	8	226.97	358.96	65.43

1	5	8	19.81	39.18	133.89

3	5	8	604.17	520.40	105.16

5	5	8	63.95	0.00	238.10

7	5	8	13200.11	14149.63	463.44

9	5	8	4804.65	5008.30	241.58

-10	6	8	252.79	400.25	100.92

-8	6	8	1057.06	1168.57	107.29

-6	6	8	208.06	198.41	78.76

-4	6	8	5830.14	5756.34	188.62

-2	6	8	2395.36	2334.49	108.03

0	6	8	33.60	-132.31	156.71

2	6	8	353.09	266.63	86.68

4	6	8	1068.34	912.19	128.94

6	6	8	1337.18	1114.19	158.11

8	6	8	2085.46	2235.57	189.05

-9	7	8	160.65	122.68	95.24

-7	7	8	355.45	391.16	97.36

-5	7	8	2346.51	2406.12	130.06

-3	7	8	4.73	-3.56	65.16

-1	7	8	672.27	677.56	88.54

1	7	8	234.77	196.43	82.45

3	7	8	564.50	625.66	101.20

5	7	8	7983.88	8097.61	251.33

7	7	8	4851.38	4742.89	229.17

-8	8	8	2746.18	2772.92	161.10

-6	8	8	2170.11	2489.21	146.42

-4	8	8	1546.44	1371.96	116.95

-2	8	8	15676.18	14363.73	374.40

0	8	8	1939.42	2106.78	122.78

2	8	8	12545.82	12119.93	372.00

4	8	8	9985.05	10027.64	319.87

6	8	8	8526.21	10072.78	297.66

-7	9	8	1093.84	1180.68	124.31

-5	9	8	14631.17	14230.76	407.34

-3	9	8	6530.08	6073.44	193.63

-1	9	8	4528.03	4456.75	167.97

1	9	8	8493.37	7947.13	223.84

3	9	8	399.19	274.68	120.58

5	9	8	8691.34	8553.75	269.48

-6	10	8	697.27	684.12	109.64

-4	10	8	108.79	81.52	197.74

-2	10	8	2145.69	1938.99	140.47

0	10	8	8086.41	8337.93	237.94

2	10	8	19.79	90.23	203.93

4	10	8	2107.27	2241.34	163.30

-3	11	8	3070.42	2925.04	169.44

-1	11	8	272.45	287.06	101.71

1	11	8	233.36	289.43	98.54

-5	-15	9	328.17	422.03	115.70

-3	-15	9	1543.76	1622.10	99.11

-1	-15	9	9.78	-70.83	187.57

1	-15	9	657.22	616.69	122.05

-8	-14	9	365.29	258.58	117.15

-6	-14	9	778.51	627.28	124.03

-4	-14	9	1273.06	1234.52	108.68

-2	-14	9	49.15	0.00	191.67

0	-14	9	677.56	708.14	112.94

2	-14	9	8.56	-103.15	103.15

-9	-13	9	1141.91	1118.81	139.62

-7	-13	9	3.28	-71.49	189.02

-5	-13	9	1648.98	1710.04	95.51

-3	-13	9	22.41	-174.91	174.91

-1	-13	9	4288.19	4510.25	178.66

1	-13	9	1367.30	1314.54	128.02

3	-13	9	5562.58	5960.45	200.41

5	-13	9	5694.20	5568.25	215.61

-10	-12	9	602.22	506.38	118.48

-8	-12	9	46.21	23.35	207.10

-6	-12	9	2966.39	2854.42	113.35

-4	-12	9	441.86	400.42	105.68

-2	-12	9	1285.51	1419.21	118.78

0	-12	9	393.62	322.57	90.90

2	-12	9	629.99	705.76	102.78

4	-12	9	2089.49	1990.31	143.24

6	-12	9	239.25	-237.59	237.59

-11	-11	9	1781.00	1796.90	150.08

-9	-11	9	3.64	57.91	92.73

-7	-11	9	3371.60	3483.78	114.75

-5	-11	9	3113.97	3162.75	152.97

-3	-11	9	2878.48	2925.15	135.25

-1	-11	9	6.64	-80.07	192.72

1	-11	9	453.07	467.05	90.90

3	-11	9	368.74	285.89	90.63

5	-11	9	1796.96	1903.23	131.48

7	-11	9	80.52	-110.15	210.40

-12	-10	9	479.23	792.52	115.97

-10	-10	9	2585.59	2528.59	164.00

-8	-10	9	278.71	366.12	67.30

-6	-10	9	2908.13	2955.98	146.22

-4	-10	9	524.38	443.32	93.28

-2	-10	9	1825.49	1964.42	113.01

0	-10	9	11.45	0.00	111.07

2	-10	9	901.59	886.39	87.89

4	-10	9	6242.56	6257.61	182.79

6	-10	9	91.03	-56.99	182.83

8	-10	9	1864.62	1834.16	145.07

-13	-9	9	860.84	736.42	141.85

-11	-9	9	710.57	700.76	128.52

-9	-9	9	317.57	280.19	76.84

-7	-9	9	542.69	524.60	102.52

-5	-9	9	508.35	536.47	91.70

-3	-9	9	1314.23	1197.62	103.49

-1	-9	9	3204.12	3096.01	123.94

1	-9	9	8287.18	9202.26	258.68

3	-9	9	4287.77	4238.27	142.35

5	-9	9	4625.71	4650.38	164.42

7	-9	9	1489.46	1357.35	128.16

-12	-8	9	6091.09	5760.83	223.86

-10	-8	9	722.15	754.00	84.32

-8	-8	9	2300.19	1860.47	137.47

-6	-8	9	17779.68	16977.88	402.12

-4	-8	9	34232.38	34663.23	746.41

-2	-8	9	31960.53	31985.95	677.45

0	-8	9	11612.62	11753.11	284.45

2	-8	9	17741.86	17110.89	493.79

4	-8	9	26334.87	25340.27	630.28

6	-8	9	1138.15	1195.01	105.31

8	-8	9	2338.97	2577.50	142.20

-13	-7	9	294.34	389.57	117.94

-11	-7	9	2595.09	2373.67	113.31

-9	-7	9	2132.30	2183.26	129.93

-7	-7	9	14789.43	14611.80	378.78

-5	-7	9	34663.23	36111.74	764.36

-3	-7	9	9620.12	9856.17	276.44

-1	-7	9	5132.74	5174.87	164.32

1	-7	9	6900.55	6647.12	215.04

3	-7	9	676.96	787.76	79.96

5	-7	9	1928.29	1736.80	106.94

7	-7	9	3438.76	3248.60	150.33

9	-7	9	7665.43	7442.01	225.71

-14	-6	9	816.48	-109.39	270.63

-12	-6	9	771.76	638.02	84.81

-10	-6	9	1638.39	1556.74	128.18

-8	-6	9	5947.70	5815.99	181.39

-6	-6	9	191.39	154.88	84.69

-4	-6	9	9331.00	9410.60	276.43

-2	-6	9	816.42	679.14	86.58

0	-6	9	3142.98	3346.35	110.48

2	-6	9	3320.46	3132.40	112.86

4	-6	9	44.15	48.28	134.55

6	-6	9	555.85	503.36	85.37

8	-6	9	0.51	-36.41	158.68

10	-6	9	1676.92	1658.48	141.23

-13	-5	9	4572.12	4158.51	225.18

-11	-5	9	144.44	31.40	99.20

-9	-5	9	1585.40	1717.84	120.52

-7	-5	9	17095.73	16211.05	379.95

-5	-5	9	250.41	-193.27	210.16

-3	-5	9	1634.51	1542.16	101.15

-1	-5	9	6683.83	6165.14	205.99

1	-5	9	21582.78	21784.44	483.45

3	-5	9	1519.33	1434.51	81.59

5	-5	9	595.39	591.25	81.67

7	-5	9	1040.70	1039.78	102.80

9	-5	9	9.19	-59.36	196.81

-14	-4	9	13911.53	12686.70	268.45

-12	-4	9	415.95	317.56	109.63

-10	-4	9	11511.42	11158.40	364.02

-8	-4	9	18962.73	18691.13	420.26

-6	-4	9	371.46	445.68	94.60

-4	-4	9	26634.90	22774.59	582.57

-2	-4	9	26718.03	27349.00	594.27

0	-4	9	17592.85	16525.96	417.02

2	-4	9	768.45	761.06	71.39

4	-4	9	83.01	-36.14	63.19

6	-4	9	9809.70	9452.07	282.13

8	-4	9	1057.95	950.16	109.40

10	-4	9	877.81	1135.19	120.87

-13	-3	9	600.79	470.23	121.78

-11	-3	9	6534.53	6252.42	208.62

-9	-3	9	7385.31	7506.89	226.65

-7	-3	9	6010.74	5785.19	169.80

-5	-3	9	7373.13	6849.35	197.44

-3	-3	9	300.18	293.42	88.92

-1	-3	9	4831.98	4936.05	136.97

1	-3	9	329.25	352.14	64.91

3	-3	9	25305.86	23145.23	508.59

5	-3	9	10454.75	9454.95	271.18

7	-3	9	33.26	74.66	82.44

9	-3	9	11.94	0.00	173.99

-14	-2	9	338.34	316.75	117.68

-12	-2	9	3792.44	3716.17	178.36

-10	-2	9	3491.89	3651.43	153.92

-8	-2	9	5146.31	5358.30	166.12

-6	-2	9	13558.36	14759.93	327.33

-4	-2	9	783.19	654.59	94.23

-2	-2	9	2333.79	2113.73	116.39

0	-2	9	86.83	100.39	74.80

2	-2	9	5458.66	5274.72	175.62

4	-2	9	5754.29	5683.46	168.97

6	-2	9	1699.09	1763.33	114.33

8	-2	9	3177.20	3275.78	151.37

10	-2	9	980.40	905.89	127.87

-13	-1	9	900.87	1070.68	129.71

-11	-1	9	69.48	101.97	93.26

-9	-1	9	49.54	63.98	155.00

-7	-1	9	3097.61	3207.47	126.58

-5	-1	9	7126.99	6694.06	184.01

-3	-1	9	812.39	942.59	92.52

-1	-1	9	900.08	722.23	105.85

1	-1	9	64.86	-34.30	135.21

3	-1	9	326.16	479.18	72.56

5	-1	9	3025.89	2969.57	124.45

7	-1	9	1117.35	1073.22	108.09

9	-1	9	3015.40	3065.23	164.43

-12	0	9	8.11	-64.77	179.00

-10	0	9	599.15	636.49	99.88

-8	0	9	3453.38	3643.03	142.84

-6	0	9	1339.63	1397.69	96.63

-4	0	9	25.11	43.27	128.74

-2	0	9	51.17	10.16	168.72

0	0	9	3217.46	2984.41	123.59

2	0	9	8060.94	7757.52	241.08

4	0	9	643.85	606.06	90.78

6	0	9	1735.65	1662.74	120.40

8	0	9	381.88	345.13	101.45

10	0	9	2210.82	2069.57	165.16

-13	1	9	1212.34	1192.08	134.35

-11	1	9	288.45	236.54	101.71

-9	1	9	1773.56	1649.68	113.53

-7	1	9	2.27	-167.13	167.13

-5	1	9	1682.96	1671.42	98.76

-3	1	9	1707.45	1968.52	95.34

-1	1	9	2316.13	2301.91	101.19

1	1	9	209.96	65.96	184.83

3	1	9	2565.10	2529.82	132.75

5	1	9	746.77	707.55	108.86

7	1	9	5088.88	5156.40	185.35

9	1	9	4503.48	4323.21	201.13

-12	2	9	67.64	166.21	106.98

-10	2	9	984.57	1046.87	109.27

-8	2	9	42.53	108.83	72.15

-6	2	9	1269.84	1258.31	92.13

-4	2	9	7343.73	7797.81	228.75

-2	2	9	3358.90	3408.47	113.53

0	2	9	1421.64	1279.24	87.39

2	2	9	778.36	856.58	103.20

4	2	9	1503.39	1550.16	130.03

6	2	9	80.40	0.00	208.69

8	2	9	571.48	660.22	119.40

10	2	9	1536.92	1606.13	150.60

-11	3	9	110.46	-62.26	103.29

-9	3	9	1299.56	1361.80	110.34

-7	3	9	205.18	192.21	73.48

-5	3	9	1079.51	1214.23	81.43

-3	3	9	96.77	-97.48	139.30

-1	3	9	197.27	198.02	70.71

1	3	9	2.18	-158.16	158.16

3	3	9	175.59	18.20	244.71

5	3	9	2577.12	2993.93	159.80

7	3	9	8862.48	9394.31	268.92

9	3	9	6134.36	6503.94	251.23

-12	4	9	5884.52	5791.61	223.82

-10	4	9	204.24	300.38	88.78

-8	4	9	16013.59	16399.80	396.27

-6	4	9	24.65	177.55	67.41

-4	4	9	69.86	-61.21	137.85

-2	4	9	6894.82	6553.49	214.46

0	4	9	6838.66	6589.83	227.82

2	4	9	21769.43	20261.74	431.87

4	4	9	3893.41	4237.97	188.57

6	4	9	11378.12	12969.28	354.19

8	4	9	3581.20	3655.13	207.00

-11	5	9	15548.98	15218.10	460.99

-9	5	9	11187.69	11084.93	363.62

-7	5	9	328.78	472.30	81.27

-5	5	9	13312.36	13649.39	326.38

-3	5	9	4516.31	4617.57	143.17

-1	5	9	62534.84	60778.30	920.13

1	5	9	10244.54	10045.03	296.67

3	5	9	6730.65	6576.88	205.09

5	5	9	5253.12	5479.65	214.44

7	5	9	2279.04	2424.06	187.88

9	5	9	3666.85	4429.30	227.20

-10	6	9	264.99	437.85	108.04

-8	6	9	6548.16	6839.58	207.65

-6	6	9	176.04	60.68	89.04

-4	6	9	3971.41	4058.08	140.87

-2	6	9	4232.46	4413.63	140.76

0	6	9	144.22	149.07	81.00

2	6	9	779.67	654.10	105.70

4	6	9	2808.39	3178.60	166.67

6	6	9	1764.17	1915.75	169.62

8	6	9	1282.22	1533.65	160.08

-9	7	9	41.26	-42.74	206.83

-7	7	9	78.09	243.77	89.44

-5	7	9	1046.69	1091.49	105.05

-3	7	9	1986.08	2114.35	118.69

-1	7	9	8247.81	7893.90	230.23

1	7	9	1254.39	1347.25	112.58

3	7	9	16.14	-208.68	208.68

5	7	9	1505.71	1402.51	162.08

7	7	9	424.31	508.98	135.89

-8	8	9	624.93	667.48	114.79

-6	8	9	405.41	397.63	104.62

-4	8	9	2457.25	2554.09	143.13

-2	8	9	12.87	-137.71	177.15

0	8	9	467.59	454.51	104.62

2	8	9	204.49	319.64	111.08

4	8	9	7782.46	7744.97	261.20

6	8	9	36.33	-258.94	258.94

-7	9	9	989.00	1089.44	120.34

-5	9	9	387.40	436.02	107.78

-3	9	9	2930.93	2786.65	144.34

-1	9	9	18.74	-24.14	93.66

1	9	9	2478.52	2451.17	146.70

3	9	9	125.70	-23.61	230.32

5	9	9	440.68	714.40	137.07

-4	10	9	3531.09	3852.28	178.32

-2	10	9	880.07	788.42	124.17

0	10	9	5708.98	6056.85	211.65

2	10	9	517.22	559.93	116.50

-5	-15	10	1780.45	1680.53	107.59

-3	-15	10	1116.46	1091.21	129.59

-1	-15	10	29.82	72.42	217.52

-8	-14	10	2293.75	2414.70	162.65

-6	-14	10	2237.51	2299.53	124.70

-4	-14	10	209.06	23.35	198.67

-2	-14	10	955.72	925.42	125.62

0	-14	10	2946.96	3404.00	164.15

2	-14	10	2.99	79.80	91.94

-9	-13	10	6.41	-154.86	218.97

-7	-13	10	3031.72	2966.63	122.14

-5	-13	10	399.97	389.06	99.74

-3	-13	10	1766.58	2062.70	142.04

-1	-13	10	59.44	35.09	97.75

1	-13	10	1091.13	853.16	123.78

3	-13	10	23.02	0.00	203.80

-10	-12	10	2509.52	2592.78	162.27

-8	-12	10	272.14	237.05	155.67

-6	-12	10	37.75	65.03	215.80

-4	-12	10	5144.31	5503.53	193.01

-2	-12	10	21154.89	22356.32	492.53

0	-12	10	6765.24	7236.09	205.05

2	-12	10	2130.19	2191.47	135.32

4	-12	10	1799.40	1981.48	138.47

-11	-11	10	3982.24	3803.72	198.03

-9	-11	10	3454.14	3348.07	225.55

-7	-11	10	5803.41	5599.94	208.14

-5	-11	10	20276.43	20413.22	480.62

-3	-11	10	20723.54	20938.54	467.48

-1	-11	10	8515.22	8984.03	305.22

1	-11	10	3051.42	3084.71	140.14

3	-11	10	3676.74	3864.52	160.52

5	-11	10	4040.73	3966.76	176.38

-12	-10	10	4663.25	4417.68	213.81

-10	-10	10	23.01	-71.86	166.53

-8	-10	10	5544.45	5426.36	202.83

-6	-10	10	2840.40	2861.63	151.63

-4	-10	10	633.57	512.88	100.68

-2	-10	10	412.72	424.17	86.81

0	-10	10	1377.44	1499.97	108.10

2	-10	10	2070.28	2059.67	123.58

4	-10	10	696.98	839.58	100.81

6	-10	10	280.37	144.06	98.68

-11	-9	10	2283.40	2164.68	115.25

-9	-9	10	5095.70	5102.99	203.98

-7	-9	10	10095.44	9758.91	340.72

-5	-9	10	1002.04	858.08	110.99

-3	-9	10	10535.71	11220.53	323.95

-1	-9	10	2032.53	2225.70	116.99

1	-9	10	39.47	-160.14	160.14

3	-9	10	103.01	-60.55	80.34

5	-9	10	1163.22	1158.59	110.20

7	-9	10	7179.81	7146.62	217.60

-12	-8	10	61.27	-44.39	95.42

-10	-8	10	22649.69	22794.57	544.30

-8	-8	10	339.32	377.71	102.77

-6	-8	10	13349.41	13319.93	364.88

-4	-8	10	3582.91	3523.62	145.63

-2	-8	10	3048.12	2992.66	130.27

0	-8	10	3634.45	3665.99	130.04

2	-8	10	3078.70	2893.52	123.78

4	-8	10	16678.22	16051.96	375.58

6	-8	10	1335.18	1332.35	115.88

8	-8	10	454.73	307.53	111.09

-13	-7	10	9923.68	9085.07	198.81

-11	-7	10	7354.06	7064.32	235.12

-9	-7	10	675.37	630.58	109.78

-7	-7	10	4350.56	4298.88	167.09

-5	-7	10	1483.32	1337.54	113.93

-3	-7	10	13601.39	13996.73	338.09

-1	-7	10	45.03	-111.07	161.46

1	-7	10	7478.99	7539.92	239.43

3	-7	10	6090.64	5989.47	179.66

5	-7	10	421.89	438.68	85.62

7	-7	10	819.25	746.98	108.86

9	-7	10	5418.49	5423.38	206.60

-12	-6	10	4029.24	4013.39	195.01

-10	-6	10	1654.72	1842.65	122.63

-8	-6	10	2607.43	2481.95	147.13

-6	-6	10	3732.95	3640.99	151.33

-4	-6	10	30.30	-50.79	87.72

-2	-6	10	354.96	368.10	82.85

0	-6	10	292.47	384.57	74.54

2	-6	10	2931.24	2978.18	115.73

4	-6	10	1440.74	1395.49	97.42

6	-6	10	1870.88	1770.99	117.63

8	-6	10	754.44	690.88	112.82

-13	-5	10	2311.03	1899.35	160.41

-11	-5	10	399.86	429.17	107.39

-9	-5	10	1477.01	1626.89	121.70

-7	-5	10	1907.42	1757.30	120.82

-5	-5	10	3125.24	2871.68	137.69

-3	-5	10	4.23	-84.29	84.29

-1	-5	10	200.52	370.70	75.06

1	-5	10	4146.43	3909.08	123.09

3	-5	10	581.35	593.37	74.15

5	-5	10	82.09	55.54	125.58

7	-5	10	788.22	761.89	98.83

9	-5	10	3354.02	3179.72	163.78

-14	-4	10	1302.77	1262.85	139.89

-12	-4	10	11.78	23.08	213.96

-10	-4	10	388.62	377.32	95.91

-8	-4	10	5476.73	5591.67	181.87

-6	-4	10	1025.74	1101.39	108.49

-4	-4	10	18.45	56.85	172.54

-2	-4	10	19.92	38.39	175.70

0	-4	10	1058.88	1073.08	90.68

2	-4	10	2987.26	2814.66	107.68

4	-4	10	4413.20	4034.85	153.48

6	-4	10	8905.87	8670.46	230.44

8	-4	10	6.28	-37.59	193.77

10	-4	10	1124.59	980.63	134.21

-13	-3	10	899.80	826.83	134.59

-11	-3	10	532.50	308.73	114.52

-9	-3	10	343.45	301.33	92.88

-7	-3	10	6208.11	6023.57	176.81

-5	-3	10	12.92	0.00	180.58

-3	-3	10	419.57	213.48	104.50

-1	-3	10	810.30	858.22	98.58

1	-3	10	4654.42	4452.15	128.16

3	-3	10	135.21	55.27	129.54

5	-3	10	4792.04	4426.94	146.89

7	-3	10	1884.80	1928.88	120.66

9	-3	10	1107.61	1261.20	123.39

-12	-2	10	781.16	677.30	124.43

-10	-2	10	3.08	-131.38	171.08

-8	-2	10	2206.35	2035.46	126.51

-6	-2	10	1173.35	1306.07	102.56

-4	-2	10	104.60	279.13	87.20

-2	-2	10	16596.37	15153.69	357.10

0	-2	10	9.20	0.00	78.62

2	-2	10	1161.35	1032.58	84.61

4	-2	10	951.17	1067.65	93.96

6	-2	10	4551.14	4386.44	156.90

8	-2	10	146.97	-58.17	220.17

10	-2	10	349.54	403.16	113.72

-13	-1	10	675.41	686.63	118.88

-11	-1	10	1116.22	1023.69	125.11

-9	-1	10	123.33	0.00	186.53

-7	-1	10	3517.59	3476.15	140.87

-5	-1	10	6673.53	6396.62	191.72

-3	-1	10	1539.06	1504.21	107.87

-1	-1	10	5.62	28.10	198.92

1	-1	10	969.91	846.79	79.72

3	-1	10	32.41	-159.61	159.61

5	-1	10	744.06	789.22	96.72

7	-1	10	5269.66	5274.59	183.64

9	-1	10	5656.02	5600.41	210.20

-12	0	10	28.97	67.27	216.59

-10	0	10	797.73	852.82	112.16

-8	0	10	7566.22	7416.84	220.16

-6	0	10	628.37	637.33	86.03

-4	0	10	2489.07	2441.63	112.81

-2	0	10	1970.08	2177.41	111.86

0	0	10	4822.91	5001.41	156.22

2	0	10	11045.86	10612.23	300.02

4	0	10	13699.26	13040.18	342.09

6	0	10	7192.76	7005.64	205.51

8	0	10	180.36	79.68	114.64

10	0	10	5135.81	4713.68	216.62

-13	1	10	2242.14	2115.11	162.52

-11	1	10	6816.36	6832.05	217.99

-9	1	10	1012.90	1092.03	104.39

-7	1	10	34317.59	35427.74	753.21

-5	1	10	7697.77	7736.00	244.76

-3	1	10	8262.47	8197.91	246.48

-1	1	10	33823.06	31713.16	605.22

1	1	10	40203.36	37851.60	778.92

3	1	10	41390.05	41322.44	871.15

5	1	10	75.09	-54.22	205.52

7	1	10	8416.10	8661.24	290.17

9	1	10	3043.03	3183.03	186.21

-12	2	10	116.70	-237.31	237.31

-10	2	10	404.32	-77.31	233.52

-8	2	10	7312.81	7444.33	193.63

-6	2	10	9232.49	9332.37	280.65

-4	2	10	8558.14	8577.55	254.00

-2	2	10	4837.16	4828.15	132.12

0	2	10	17262.66	16718.73	456.60

2	2	10	68.62	-124.39	221.22

4	2	10	68.78	-19.65	198.53

6	2	10	9.93	-37.59	108.69

8	2	10	1683.07	1442.46	152.32

-11	3	10	830.73	593.38	122.32

-9	3	10	1725.62	1692.30	132.40

-7	3	10	790.34	877.90	92.90

-5	3	10	362.06	432.34	75.86

-3	3	10	186.02	12.14	151.44

-1	3	10	8933.86	9022.21	250.19

1	3	10	4634.11	4552.92	150.06

3	3	10	4183.92	4260.87	183.45

5	3	10	248.72	249.46	116.49

7	3	10	60.61	50.65	250.76

9	3	10	1232.34	1292.38	167.34

-10	4	10	25.06	20.71	198.13

-8	4	10	60.73	-26.38	88.78

-6	4	10	187.61	287.32	81.13

-4	4	10	7821.72	7930.96	258.05

-2	4	10	81.64	171.88	66.48

0	4	10	528.82	605.22	83.26

2	4	10	465.77	470.75	101.59

4	4	10	2734.63	3069.64	176.97

6	4	10	113.12	458.00	127.30

8	4	10	1201.72	1659.25	176.31

-9	5	10	955.78	939.67	112.30

-7	5	10	2018.50	2403.31	128.06

-5	5	10	3500.60	3305.90	138.46

-3	5	10	438.34	484.60	78.37

-1	5	10	3.54	-17.41	74.79

1	5	10	6437.36	6473.12	185.88

3	5	10	1133.29	1411.98	122.21

5	5	10	112.71	19.13	138.25

7	5	10	61.03	-199.45	268.83

-10	6	10	1481.52	1572.57	141.88

-8	6	10	1699.70	1739.33	133.98

-6	6	10	12078.84	12500.44	362.33

-4	6	10	981.94	1055.58	100.82

-2	6	10	986.74	1053.08	100.69

0	6	10	1257.36	1393.72	108.88

2	6	10	899.27	839.52	117.05

4	6	10	2743.63	2869.08	183.16

6	6	10	2182.01	2242.64	190.90

-7	7	10	6158.38	5739.28	199.53

-5	7	10	225.11	421.22	89.18

-3	7	10	11163.17	11226.55	342.98

-1	7	10	2945.22	3241.99	147.13

1	7	10	3781.03	3702.44	161.58

3	7	10	497.96	194.21	124.94

5	7	10	2982.17	3248.32	195.98

-6	8	10	172.14	292.19	97.75

-4	8	10	2806.24	2764.06	150.02

-2	8	10	103.92	107.64	88.65

0	8	10	423.63	334.84	103.30

2	8	10	453.38	657.55	115.57

4	8	10	2161.23	2040.73	177.04

-5	9	10	5.21	-86.27	185.46

-3	9	10	649.17	772.25	112.81

-1	9	10	553.06	703.62	108.85

1	9	10	500.25	619.56	117.82

3	9	10	0.68	-256.96	256.96

-3	-15	11	7350.21	7518.86	253.97

-6	-14	11	37.23	25.46	225.83

-4	-14	11	6242.60	6199.65	226.25

-2	-14	11	431.71	508.33	105.68

0	-14	11	196.44	291.54	108.83

2	-14	11	1668.15	1692.39	151.39

-9	-13	11	573.00	566.39	88.08

-7	-13	11	2136.96	2111.64	158.95

-5	-13	11	1125.38	854.49	131.70

-3	-13	11	4968.97	5161.85	200.11

-1	-13	11	2682.08	2653.31	158.07

1	-13	11	4451.26	4676.08	189.23

3	-13	11	3659.28	3540.63	186.38

-10	-12	11	5099.45	5085.88	156.45

-8	-12	11	339.25	235.49	109.37

-6	-12	11	4235.66	4262.95	186.05

-4	-12	11	3497.91	3512.89	176.89

-2	-12	11	7429.35	8011.56	220.72

0	-12	11	1765.81	1860.61	135.04

2	-12	11	564.97	608.76	101.06

4	-12	11	5343.85	5485.53	196.29

-11	-11	11	6983.82	6362.02	392.02

-9	-11	11	8664.97	8987.47	270.43

-7	-11	11	1303.22	1500.09	138.05

-5	-11	11	910.07	1012.40	115.20

-3	-11	11	3376.01	3109.76	152.32

-1	-11	11	1123.23	1202.41	113.23

1	-11	11	13004.05	12803.99	372.19

3	-11	11	95.86	240.74	95.64

5	-11	11	2846.16	2792.02	153.71

-12	-10	11	1286.55	1260.19	106.89

-10	-10	11	204.59	74.27	118.33

-8	-10	11	1369.33	1534.06	134.36

-6	-10	11	6.77	20.05	97.61

-4	-10	11	175.72	113.85	87.99

-2	-10	11	877.81	1019.27	100.16

0	-10	11	1122.35	1070.71	104.79

2	-10	11	784.12	725.48	96.99

4	-10	11	69.78	18.34	169.24

6	-10	11	553.46	371.40	112.28

-11	-9	11	942.20	1099.33	138.95

-9	-9	11	943.14	928.74	124.70

-7	-9	11	510.25	558.23	114.26

-5	-9	11	19.41	-36.14	175.44

-3	-9	11	712.54	762.03	99.76

-1	-9	11	1456.28	1719.30	109.16

1	-9	11	2812.83	3004.15	132.21

3	-9	11	398.19	374.55	89.05

5	-9	11	852.43	835.93	111.11

7	-9	11	2338.53	2413.32	148.27

-12	-8	11	2591.29	2176.04	168.22

-10	-8	11	1383.33	1445.75	135.15

-8	-8	11	1532.22	1783.96	126.59

-6	-8	11	1324.77	1239.53	124.20

-4	-8	11	1774.00	1829.73	117.11

-2	-8	11	236.61	248.54	81.40

0	-8	11	164.29	-70.05	168.46

2	-8	11	2425.12	2355.11	118.19

4	-8	11	6383.19	5904.78	204.89

6	-8	11	5301.60	5523.12	185.47

8	-8	11	765.78	729.66	110.97

-13	-7	11	511.16	653.20	127.98

-11	-7	11	650.10	664.33	124.03

-9	-7	11	325.86	487.86	101.58

-7	-7	11	4197.69	4319.66	169.05

-5	-7	11	5.85	17.02	172.54

-3	-7	11	1023.85	994.46	101.49

-1	-7	11	3732.68	3749.34	136.66

1	-7	11	368.08	364.79	74.28

3	-7	11	1282.77	1466.11	105.72

5	-7	11	146.36	64.90	161.99

7	-7	11	2639.86	2616.64	145.25

-12	-6	11	1396.70	1327.60	137.92

-10	-6	11	706.52	650.90	107.93

-8	-6	11	1573.33	1427.64	129.89

-6	-6	11	6.32	-189.82	189.82

-4	-6	11	2085.13	2206.36	128.49

-2	-6	11	1280.17	1281.71	105.34

0	-6	11	3.73	25.06	134.81

2	-6	11	77.05	76.25	72.55

4	-6	11	8306.12	8380.36	220.86

6	-6	11	1033.08	1078.02	102.27

8	-6	11	2718.23	2511.82	153.04

-13	-5	11	272.98	456.58	111.47

-11	-5	11	1502.68	906.91	146.11

-9	-5	11	209.66	-218.59	218.59

-7	-5	11	6263.67	5970.05	191.73

-5	-5	11	5283.97	5225.80	170.64

-3	-5	11	1944.42	1978.76	124.52

-1	-5	11	814.96	839.70	90.66

1	-5	11	835.32	952.13	82.74

3	-5	11	1590.83	1557.72	101.25

5	-5	11	448.11	308.99	88.40

7	-5	11	896.19	935.97	110.71

9	-5	11	2611.93	2813.10	159.24

-12	-4	11	496.42	476.41	122.04

-10	-4	11	2222.49	1902.12	143.00

-8	-4	11	339.17	168.21	93.93

-6	-4	11	1159.84	1020.79	110.87

-4	-4	11	495.35	389.23	104.90

-2	-4	11	1451.97	1461.28	118.81

0	-4	11	1144.20	1066.09	99.65

2	-4	11	63.03	-64.11	71.36

4	-4	11	16744.72	15679.26	353.91

6	-4	11	3664.64	3645.77	149.42

8	-4	11	2282.92	2214.63	144.70

-13	-3	11	13501.95	12763.92	367.03

-11	-3	11	4394.84	4570.45	190.83

-9	-3	11	372.29	330.22	105.68

-7	-3	11	3250.89	3019.93	144.67

-5	-3	11	10006.13	8875.30	291.23

-3	-3	11	35948.17	34353.58	768.32

-1	-3	11	2959.87	2960.18	135.43

1	-3	11	28926.44	27656.83	598.72

3	-3	11	19627.84	18199.11	506.39

5	-3	11	12622.74	12543.61	341.21

7	-3	11	1932.45	1686.74	133.86

9	-3	11	11.91	95.63	94.31

-12	-2	11	4528.54	3942.36	198.88

-10	-2	11	1617.58	1502.30	135.04

-8	-2	11	2607.08	2732.30	139.86

-6	-2	11	26028.33	26353.46	678.81

-4	-2	11	34380.15	34032.88	751.08

-2	-2	11	21269.42	21473.01	637.23

0	-2	11	6702.27	6451.53	197.00

2	-2	11	12527.88	11215.56	278.93

4	-2	11	5829.45	5358.91	156.48

6	-2	11	8.14	86.14	94.58

8	-2	11	6113.83	5391.96	212.49

-13	-1	11	38.77	-151.30	214.09

-11	-1	11	37.17	37.73	99.86

-9	-1	11	2920.06	2775.56	145.42

-7	-1	11	3102.94	3162.42	146.51

-5	-1	11	172.16	205.40	87.99

-3	-1	11	1861.41	2077.70	119.50

-1	-1	11	391.72	540.15	117.69

1	-1	11	2771.59	2559.59	110.30

3	-1	11	7305.68	6940.10	201.48

5	-1	11	612.32	644.15	99.09

7	-1	11	114.97	-139.30	211.59

9	-1	11	1034.34	937.71	142.65

-12	0	11	1972.19	2048.40	149.70

-10	0	11	609.85	722.12	107.93

-8	0	11	6.18	-25.33	85.08

-6	0	11	654.03	574.38	96.72

-4	0	11	5268.60	5529.47	164.15

-2	0	11	1137.37	1237.39	104.80

0	0	11	2447.92	2322.61	134.59

2	0	11	2301.60	2184.80	127.70

4	0	11	549.23	440.95	104.23

6	0	11	459.70	630.25	108.58

8	0	11	29.97	131.91	112.39

-11	1	11	8680.24	8503.08	251.90

-9	1	11	52.64	41.55	89.96

-7	1	11	11891.98	11967.70	337.31

-5	1	11	336.85	328.64	84.17

-3	1	11	591.03	465.78	89.72

-1	1	11	156.60	71.90	81.26

1	1	11	5520.78	5304.06	185.18

3	1	11	530.80	452.16	115.98

5	1	11	1314.92	1520.98	126.84

7	1	11	3787.98	3441.76	184.56

9	1	11	619.39	792.56	139.33

-12	2	11	182.29	269.90	109.49

-10	2	11	1582.09	1579.17	126.05

-8	2	11	3763.93	3847.50	160.00

-6	2	11	4078.08	4250.14	152.25

-4	2	11	1905.55	1703.47	111.57

-2	2	11	15597.84	15460.30	334.61

0	2	11	7313.77	7043.99	196.59

2	2	11	17.04	-49.20	110.54

4	2	11	176.99	-32.98	126.77

6	2	11	981.93	1339.94	131.57

8	2	11	3253.49	3476.46	199.04

-11	3	11	44.88	-34.16	105.00

-9	3	11	19403.97	19097.74	468.16

-7	3	11	346.30	271.90	92.61

-5	3	11	11037.98	11065.32	313.56

-3	3	11	1919.98	1844.58	108.66

-1	3	11	69.38	61.34	71.10

1	3	11	3031.35	3249.81	140.42

3	3	11	2402.56	2764.72	173.38

5	3	11	18077.18	19439.26	534.42

7	3	11	227.38	268.19	138.38

-10	4	11	469.65	479.84	110.56

-8	4	11	162.06	-75.72	192.73

-6	4	11	603.24	763.02	98.43

-4	4	11	2121.35	2011.94	116.59

-2	4	11	127.49	159.49	79.02

0	4	11	10.72	-58.83	145.76

2	4	11	4765.86	4529.36	177.53

4	4	11	27.22	-74.92	296.40

6	4	11	23.50	-112.25	251.15

-9	5	11	239.48	211.73	101.71

-7	5	11	613.34	598.35	100.67

-5	5	11	1932.31	1868.57	124.10

-3	5	11	343.76	541.69	91.56

-1	5	11	459.13	423.25	95.39

1	5	11	33.87	-35.09	158.69

3	5	11	2.27	-22.56	252.21

5	5	11	1165.10	1056.68	166.41

7	5	11	1219.28	1251.46	155.20

-8	6	11	164.41	146.95	104.08

-6	6	11	2134.80	1927.65	138.09

-4	6	11	1489.84	1362.66	121.43

-2	6	11	29.88	66.75	161.72

0	6	11	1681.72	1652.39	122.37

2	6	11	60.29	-216.33	216.33

4	6	11	267.76	183.37	135.88

6	6	11	273.11	458.69	136.80

-7	7	11	25.54	-205.78	205.78

-5	7	11	114.97	248.53	89.70

-3	7	11	135.11	120.44	95.77

-1	7	11	2667.99	2728.44	144.33

1	7	11	86.76	62.00	217.79

3	7	11	1077.89	977.32	134.47

-6	8	11	206.25	169.12	100.13

-4	8	11	2029.67	1759.58	133.07

-2	8	11	344.93	40.11	216.09

0	8	11	379.25	482.72	106.73

2	8	11	24.03	106.05	100.12

-1	9	11	1130.14	1054.66	136.32

-6	-14	12	2616.20	2732.83	180.23

-4	-14	12	127.45	148.80	109.62

-2	-14	12	3834.34	3865.88	192.87

0	-14	12	2601.42	2468.47	159.37

-7	-13	12	59.62	-244.03	244.03

-5	-13	12	16.49	-166.34	238.89

-3	-13	12	85.41	-235.60	235.60

-1	-13	12	628.07	686.75	114.79

1	-13	12	524.48	414.27	118.35

-8	-12	12	4406.97	4502.56	204.28

-6	-12	12	166.64	23.35	214.50

-4	-12	12	1241.52	1155.05	135.01

-2	-12	12	0.54	41.02	190.21

0	-12	12	817.46	868.64	111.24

2	-12	12	362.66	379.29	107.39

4	-12	12	1603.54	1735.38	143.87

-9	-11	12	736.45	686.25	135.51

-7	-11	12	2104.58	1855.58	149.19

-5	-11	12	1088.48	1020.52	133.95

-3	-11	12	147.38	94.19	98.67

-1	-11	12	6829.65	6962.33	209.82

1	-11	12	256.86	420.17	94.98

3	-11	12	6607.42	6795.46	213.20

5	-11	12	50.82	66.09	166.47

-10	-10	12	87.56	25.59	266.86

-8	-10	12	407.14	68.74	247.90

-6	-10	12	168.04	105.67	112.39

-4	-10	12	4284.70	4592.29	181.06

-2	-10	12	599.41	512.20	105.03

0	-10	12	855.05	844.13	102.13

2	-10	12	220.04	102.24	94.72

4	-10	12	2509.84	2224.88	148.55

6	-10	12	879.89	858.61	124.30

-11	-9	12	123.62	122.42	118.33

-9	-9	12	4619.27	4237.08	195.20

-7	-9	12	2749.47	2660.22	157.56

-5	-9	12	1806.75	1845.72	133.47

-3	-9	12	4438.81	4586.64	166.81

-1	-9	12	41.13	168.71	82.44

1	-9	12	1913.14	2057.67	124.49

3	-9	12	370.41	379.16	90.63

5	-9	12	794.71	810.57	107.54

-12	-8	12	1648.91	1577.56	147.96

-10	-8	12	92.66	193.78	111.33

-8	-8	12	134.41	-64.77	226.89

-6	-8	12	842.41	687.37	119.69

-4	-8	12	1999.10	2395.88	133.35

-2	-8	12	12.77	-87.85	87.85

0	-8	12	1256.29	1224.43	103.48

2	-8	12	1995.73	2005.87	123.84

4	-8	12	1301.87	1407.44	112.32

6	-8	12	2972.99	2874.48	160.72

-11	-7	12	2215.59	2219.35	169.26

-9	-7	12	4638.89	4390.75	197.33

-7	-7	12	1589.49	1528.48	136.36

-5	-7	12	102.43	128.09	96.82

-3	-7	12	5222.52	4913.84	176.02

-1	-7	12	15836.27	15937.79	377.66

1	-7	12	6797.93	6788.46	201.67

3	-7	12	1263.92	1189.95	102.15

5	-7	12	12216.77	11627.43	365.65

7	-7	12	286.36	272.02	108.04

-12	-6	12	6206.38	5563.29	225.19

-10	-6	12	8183.41	7889.49	242.89

-8	-6	12	4630.76	4771.34	185.85

-6	-6	12	7209.15	6263.33	199.34

-4	-6	12	33140.25	32114.20	792.90

-2	-6	12	41794.82	43034.97	863.33

0	-6	12	14275.60	14579.58	343.65

2	-6	12	8275.92	8089.42	265.90

4	-6	12	1985.12	1964.10	117.90

6	-6	12	10442.46	9814.76	275.01

8	-6	12	2454.21	2176.14	147.48

-13	-5	12	794.84	688.37	143.16

-11	-5	12	1001.99	914.36	133.02

-9	-5	12	871.28	949.84	112.69

-7	-5	12	6629.05	6189.79	201.40

-5	-5	12	7614.54	6920.40	209.48

-3	-5	12	149.28	312.65	90.50

-1	-5	12	1.52	46.96	86.93

1	-5	12	469.27	561.79	85.10

3	-5	12	1050.26	1063.96	102.54

5	-5	12	18.78	-98.14	179.00

7	-5	12	20.62	-196.94	217.52

-12	-4	12	2465.64	2443.73	170.86

-10	-4	12	10.05	0.00	192.98

-8	-4	12	2907.28	2804.81	154.01

-6	-4	12	529.22	410.34	107.27

-4	-4	12	4454.08	4265.40	168.70

-2	-4	12	4647.42	4663.70	171.10

0	-4	12	2519.82	2678.00	124.15

2	-4	12	1457.76	1453.72	96.23

4	-4	12	1560.02	1700.03	107.05

6	-4	12	271.07	196.30	94.19

8	-4	12	1131.38	844.97	138.56

-13	-3	12	2869.92	2861.44	177.08

-11	-3	12	118.27	40.63	104.87

-9	-3	12	43.17	25.19	94.71

-7	-3	12	18541.70	18610.65	447.38

-5	-3	12	544.18	484.10	109.38

-3	-3	12	7251.29	6902.82	205.10

-1	-3	12	4898.73	5076.18	175.62

1	-3	12	361.51	324.16	83.51

3	-3	12	227.19	-82.32	171.23

5	-3	12	1041.69	1042.01	110.98

7	-3	12	4843.51	4498.08	181.86

-12	-2	12	323.63	232.06	118.20

-10	-2	12	24106.46	23588.36	538.85

-8	-2	12	1016.28	1004.28	110.33

-6	-2	12	7312.19	7532.77	235.63

-4	-2	12	479.29	446.22	102.65

-2	-2	12	2523.31	2534.24	157.57

0	-2	12	4891.72	4774.39	161.59

2	-2	12	1049.30	834.34	92.38

4	-2	12	20850.74	21304.98	612.71

6	-2	12	1924.91	2363.70	139.54

8	-2	12	6.33	-225.43	225.43

-11	-1	12	1034.26	1128.15	130.25

-9	-1	12	4136.20	4121.99	174.56

-7	-1	12	500.18	565.09	99.09

-5	-1	12	12843.59	12722.37	349.52

-3	-1	12	2068.08	1945.19	129.80

-1	-1	12	4330.06	4400.10	181.64

1	-1	12	582.55	732.17	85.37

3	-1	12	84.09	158.69	82.31

5	-1	12	1034.38	1151.54	115.07

7	-1	12	104.19	253.01	101.97

-12	0	12	5362.00	5368.52	212.28

-10	0	12	999.63	937.85	122.06

-8	0	12	2309.23	2147.01	140.49

-6	0	12	531.71	519.58	99.09

-4	0	12	36.27	0.00	205.78

-2	0	12	334.09	242.88	97.10

0	0	12	358.66	0.00	209.77

2	0	12	3805.74	3631.04	157.12

4	0	12	2282.85	2291.82	143.66

6	0	12	1102.33	1171.47	135.93

8	0	12	426.46	440.78	124.41

-11	1	12	391.34	229.16	110.16

-9	1	12	62.14	-98.93	103.29

-7	1	12	3524.74	3434.08	154.58

-5	1	12	1298.46	1326.09	109.81

-3	1	12	5.52	32.19	80.60

-1	1	12	697.47	641.95	95.53

1	1	12	1407.28	1320.74	130.15

3	1	12	1074.55	1117.40	134.08

5	1	12	2349.56	2420.12	164.65

7	1	12	781.88	824.41	140.13

-10	2	12	188.87	240.35	94.98

-8	2	12	2.13	75.32	209.47

-6	2	12	706.43	626.36	100.55

-4	2	12	385.49	523.11	84.44

-2	2	12	2255.49	2227.65	112.90

0	2	12	103.23	82.97	175.97

2	2	12	1878.91	2038.10	160.67

4	2	12	817.73	970.52	139.08

6	2	12	50.23	-104.08	232.56

-11	3	12	147.76	-247.60	247.60

-9	3	12	111.78	287.31	100.91

-7	3	12	321.18	267.41	99.21

-5	3	12	25.19	-186.39	186.39

-3	3	12	279.62	59.37	88.13

-1	3	12	465.21	390.66	87.47

1	3	12	527.27	397.79	106.61

3	3	12	344.97	388.00	141.03

5	3	12	3602.55	4053.47	220.87

7	3	12	2926.27	3340.99	211.82

-10	4	12	57.08	-184.54	201.03

-8	4	12	1011.70	1023.89	119.56

-6	4	12	2965.82	2932.78	152.67

-4	4	12	331.91	525.46	91.03

-2	4	12	2567.56	2264.36	127.96

0	4	12	51.87	150.25	85.08

2	4	12	13.89	213.96	101.31

4	4	12	115.63	-55.01	283.35

6	4	12	22.62	-90.62	143.12

-9	5	12	262.25	477.55	105.80

-7	5	12	2017.39	1971.09	142.84

-5	5	12	1553.85	1512.50	122.09

-3	5	12	427.98	395.66	95.52

-1	5	12	2.65	-16.88	164.75

1	5	12	1228.44	1291.11	128.68

3	5	12	2672.94	2621.57	178.93

5	5	12	4398.89	4862.17	235.85

-8	6	12	5580.14	5746.70	211.37

-6	6	12	1092.08	986.04	124.84

-4	6	12	6289.44	6445.97	202.99

-2	6	12	437.24	490.26	106.34

0	6	12	8980.04	8662.29	277.75

2	6	12	13564.45	13272.23	441.08

4	6	12	6639.05	7262.29	265.81

-5	7	12	574.69	364.01	115.84

-3	7	12	2240.18	1772.68	135.46

-1	7	12	10698.40	10530.26	293.53

1	7	12	3318.11	2699.93	166.55

3	7	12	2065.49	1878.12	167.92

-2	8	12	662.31	507.44	111.89

-4	-14	13	176.33	122.29	117.14

-2	-14	13	442.85	479.17	125.47

-7	-13	13	2117.73	2000.69	163.43

-5	-13	13	2988.06	3057.23	179.34

-3	-13	13	132.69	70.97	205.00

-1	-13	13	399.15	309.50	116.62

1	-13	13	600.30	92.49	287.10

-8	-12	13	2739.97	2783.97	178.79

-6	-12	13	600.31	485.93	134.97

-4	-12	13	30.61	142.20	98.80

-2	-12	13	225.87	86.80	223.60

0	-12	13	150.84	42.34	104.08

2	-12	13	839.76	1161.30	118.76

-9	-11	13	0.56	-181.24	252.34

-7	-11	13	3.36	-95.77	229.52

-5	-11	13	649.57	588.20	126.14

-3	-11	13	1044.08	877.04	126.69

-1	-11	13	3786.85	3827.25	174.00

1	-11	13	2170.33	2345.27	140.87

3	-11	13	5013.45	4739.21	194.94

-10	-10	13	3152.72	2956.77	185.03

-8	-10	13	7309.12	7439.37	253.88

-6	-10	13	7405.52	7613.84	236.59

-4	-10	13	6279.25	6511.68	214.40

-2	-10	13	14147.29	14546.24	414.20

0	-10	13	24777.01	26668.55	750.81

2	-10	13	5600.69	5626.06	193.56

4	-10	13	553.43	522.34	113.20

-11	-9	13	3656.67	3429.29	200.91

-9	-9	13	5425.79	5288.73	221.30

-7	-9	13	3654.55	3425.69	179.67

-5	-9	13	8654.04	8938.22	247.08

-3	-9	13	7616.36	7767.58	253.33

-1	-9	13	1362.67	1447.11	121.82

1	-9	13	12.36	34.69	155.12

3	-9	13	2916.96	2998.54	154.52

5	-9	13	988.99	1210.19	122.85

-12	-8	13	1176.18	957.02	155.59

-10	-8	13	52.60	-25.33	230.98

-8	-8	13	3402.26	3281.59	177.41

-6	-8	13	1445.76	1532.70	130.94

-4	-8	13	225.59	-57.65	202.76

-2	-8	13	7281.56	7586.98	213.08

0	-8	13	1750.21	1928.68	121.58

2	-8	13	22.86	42.08	85.74

4	-8	13	1.04	-92.20	181.64

6	-8	13	722.21	969.79	107.01

-11	-7	13	3127.73	3080.02	189.65

-9	-7	13	7173.36	7082.27	241.99

-7	-7	13	28.13	-107.11	217.52

-5	-7	13	1685.83	1546.90	141.12

-3	-7	13	4791.99	4748.42	174.25

-1	-7	13	5439.09	5688.66	182.36

1	-7	13	2694.13	2473.89	130.22

3	-7	13	4592.27	4226.42	163.49

5	-7	13	3054.84	2903.29	155.18

-12	-6	13	8170.57	7335.63	257.37

-10	-6	13	14204.47	13389.72	460.52

-8	-6	13	697.96	667.00	136.17

-6	-6	13	11614.90	10821.80	368.53

-4	-6	13	3386.68	3425.23	164.62

-2	-6	13	10033.84	10442.82	332.68

0	-6	13	542.55	453.48	93.55

2	-6	13	573.60	577.51	90.91

4	-6	13	7224.18	6973.04	196.48

6	-6	13	75.57	146.95	101.84

-11	-5	13	164.92	131.78	118.59

-9	-5	13	1087.47	966.67	133.95

-7	-5	13	1626.21	1440.31	135.31

-5	-5	13	521.56	494.38	112.94

-3	-5	13	853.59	948.15	117.31

-1	-5	13	181.11	104.61	97.88

1	-5	13	4638.91	4520.70	154.27

3	-5	13	1723.28	1699.07	120.39

5	-5	13	976.60	886.25	112.43

7	-5	13	69.29	-42.48	211.98

-12	-4	13	4635.73	4270.66	214.07

-10	-4	13	1911.20	1938.20	154.98

-8	-4	13	5601.68	5603.17	205.36

-6	-4	13	428.16	684.34	112.01

-4	-4	13	53.03	19.13	210.93

-2	-4	13	445.55	369.95	112.01

0	-4	13	512.75	471.16	94.86

2	-4	13	4148.01	3928.23	143.52

4	-4	13	2211.56	2228.84	130.98

6	-4	13	1238.94	1197.92	118.91

-11	-3	13	30.27	24.67	191.93

-9	-3	13	102.57	151.30	101.31

-7	-3	13	3202.45	3195.10	161.69

-5	-3	13	186.72	294.44	99.60

-3	-3	13	1057.84	970.29	132.37

-1	-3	13	52.24	0.00	198.00

1	-3	13	600.63	585.70	90.51

3	-3	13	1427.07	1389.73	109.55

5	-3	13	19.13	-36.01	90.09

7	-3	13	4752.87	4430.23	188.98

-12	-2	13	1270.76	1000.75	147.41

-10	-2	13	643.82	659.18	124.82

-8	-2	13	38.57	100.52	224.77

-6	-2	13	114.48	0.00	187.45

-4	-2	13	3.34	73.08	98.14

-2	-2	13	376.79	482.87	120.32

0	-2	13	249.55	314.51	106.73

2	-2	13	1632.82	1527.17	110.75

4	-2	13	2524.10	2276.41	143.41

6	-2	13	560.55	366.65	119.67

-11	-1	13	111.87	-71.76	207.24

-9	-1	13	386.80	331.41	112.01

-7	-1	13	2028.37	1903.43	142.32

-5	-1	13	33.47	70.18	185.99

-3	-1	13	352.42	170.85	108.18

-1	-1	13	1258.50	1233.28	153.76

1	-1	13	81.06	41.68	168.85

3	-1	13	3.87	0.00	184.14

5	-1	13	1623.19	1788.28	136.35

7	-1	13	6801.28	6553.58	235.94

-10	0	13	568.60	660.74	121.78

-8	0	13	2743.42	2828.36	160.06

-6	0	13	3019.56	3010.77	155.86

-4	0	13	4003.39	4142.73	160.43

-2	0	13	868.97	940.09	110.72

0	0	13	4.77	0.00	100.12

2	0	13	289.52	264.11	106.86

4	0	13	1615.97	1536.31	147.44

6	0	13	1021.66	1020.72	136.58

-11	1	13	507.95	339.33	117.16

-9	1	13	95.57	117.40	99.46

-7	1	13	679.80	616.72	108.06

-5	1	13	1190.26	1326.38	113.63

-3	1	13	860.89	1367.23	115.60

-1	1	13	835.55	854.56	107.55

1	1	13	352.13	399.48	111.74

3	1	13	5668.54	5507.41	224.25

5	1	13	3798.43	3608.15	202.79

7	1	13	3026.43	2695.59	180.00

-10	2	13	2973.85	3071.18	176.96

-8	2	13	91.04	-20.45	211.32

-6	2	13	3777.10	4776.67	174.13

-4	2	13	1181.20	1397.36	111.39

-2	2	13	2214.14	2345.51	129.53

0	2	13	9943.18	9590.12	309.48

2	2	13	1868.11	2134.77	172.54

4	2	13	16188.70	18215.11	552.06

6	2	13	6158.76	6700.93	263.12

-9	3	13	611.48	642.94	118.61

-7	3	13	2645.07	2753.50	152.12

-5	3	13	11726.24	11350.60	360.03

-3	3	13	23341.03	23263.83	669.86

-1	3	13	918.81	841.77	109.79

1	3	13	17089.50	16936.29	449.18

3	3	13	9210.07	10145.96	303.46

5	3	13	424.56	394.60	155.54

-8	4	13	1072.34	1014.00	122.73

-6	4	13	2604.80	2437.84	148.29

-4	4	13	34.11	-35.88	179.53

-2	4	13	1164.69	1047.46	117.59

0	4	13	161.19	217.40	102.89

2	4	13	853.56	752.13	137.89

4	4	13	262.76	51.45	161.21

-7	5	13	109.36	58.83	103.95

-5	5	13	154.84	-39.44	219.38

-3	5	13	4406.06	4194.05	175.35

-1	5	13	464.25	93.94	219.93

1	5	13	987.94	1142.77	129.32

3	5	13	2116.30	2112.51	184.03

-6	6	13	572.33	550.83	111.49

-4	6	13	1246.30	1246.34	124.98

-2	6	13	2.17	167.65	90.09

0	6	13	150.00	82.71	224.65

2	6	13	4619.71	4264.17	201.25

-1	7	13	607.59	594.78	114.92

-5	-13	14	4779.95	4581.64	213.69

-3	-13	14	5407.73	5680.82	224.98

-1	-13	14	5706.14	6047.83	228.83

-8	-12	14	18.75	-26.91	121.62

-6	-12	14	93.82	-124.92	124.92

-4	-12	14	722.28	881.79	131.81

-2	-12	14	3272.08	3424.93	179.36

0	-12	14	332.09	477.57	105.01

2	-12	14	1834.73	1911.35	147.84

-9	-11	14	3591.04	3418.87	202.62

-7	-11	14	871.00	1099.04	135.12

-5	-11	14	8162.82	8247.89	256.75

-3	-11	14	1280.58	1646.80	142.53

-1	-11	14	710.61	750.37	121.26

1	-11	14	46.33	47.62	106.45

3	-11	14	1029.92	983.63	128.66

-10	-10	14	512.85	473.91	126.92

-8	-10	14	12438.44	12050.35	365.60

-6	-10	14	1840.96	2322.67	153.92

-4	-10	14	569.15	690.57	115.58

-2	-10	14	2111.45	2251.54	153.15

0	-10	14	161.40	-158.83	221.22

2	-10	14	4104.14	4251.04	181.14

4	-10	14	76.71	-131.65	228.07

-9	-9	14	4652.69	4262.94	215.27

-7	-9	14	13.11	-71.76	223.32

-5	-9	14	1365.62	1553.72	142.94

-3	-9	14	546.79	628.69	119.27

-1	-9	14	2195.95	2314.24	144.31

1	-9	14	5494.96	5491.10	189.06

3	-9	14	1355.34	1338.00	116.67

-10	-8	14	2643.24	2658.46	171.39

-8	-8	14	3358.67	3122.88	188.36

-6	-8	14	84.68	-241.40	241.40

-4	-8	14	1696.61	1817.72	142.70

-2	-8	14	240.77	260.55	101.71

0	-8	14	138.97	-162.78	210.27

2	-8	14	5070.32	5222.87	180.96

4	-8	14	536.07	619.31	105.02

-11	-7	14	2.28	-134.81	230.44

-9	-7	14	982.01	854.05	148.85

-7	-7	14	2.51	-45.90	215.41

-5	-7	14	194.86	-43.27	222.42

-3	-7	14	1032.12	1101.94	128.27

-1	-7	14	2788.56	2931.32	148.58

1	-7	14	22.36	-137.98	182.43

3	-7	14	96.31	-72.29	179.14

5	-7	14	213.18	147.22	103.16

-10	-6	14	538.42	470.35	134.97

-8	-6	14	5184.64	4996.11	209.00

-6	-6	14	221.63	-11.08	121.50

-4	-6	14	5.39	0.00	209.87

-2	-6	14	35.97	146.55	99.06

0	-6	14	3989.09	3805.54	162.53

2	-6	14	132.85	50.52	177.43

4	-6	14	4443.57	4144.19	178.92

6	-6	14	5190.93	4727.05	194.69

-11	-5	14	1478.64	1474.00	147.43

-9	-5	14	3210.74	3021.53	188.48

-7	-5	14	38.04	-67.01	215.28

-5	-5	14	342.24	267.81	119.00

-3	-5	14	154.20	-20.32	262.91

-1	-5	14	1245.93	1297.92	119.71

1	-5	14	413.46	338.14	97.76

3	-5	14	1737.59	1669.58	124.88

5	-5	14	5028.65	4594.78	186.62

-12	-4	14	208.23	218.72	118.73

-10	-4	14	815.89	1085.43	128.12

-8	-4	14	711.91	458.65	124.43

-6	-4	14	278.01	424.40	111.08

-4	-4	14	9766.54	9865.16	301.04

-2	-4	14	112.02	437.30	102.63

0	-4	14	642.25	542.56	109.78

2	-4	14	2275.49	2082.89	137.85

4	-4	14	979.77	1204.54	111.90

6	-4	14	338.95	373.08	110.55

-11	-3	14	188.23	231.65	118.07

-9	-3	14	2019.13	2009.18	160.14

-7	-3	14	698.45	672.80	134.98

-5	-3	14	226.14	141.16	115.43

-3	-3	14	1838.24	2079.96	143.64

-1	-3	14	6.82	99.06	210.53

1	-3	14	378.17	405.82	101.72

3	-3	14	497.76	632.63	101.72

5	-3	14	2752.48	2635.50	158.86

-10	-2	14	1339.73	1491.09	153.49

-8	-2	14	22.88	-227.15	227.15

-6	-2	14	576.83	621.05	115.84

-4	-2	14	814.05	941.38	128.26

-2	-2	14	3692.09	3827.14	193.97

0	-2	14	2342.98	2145.22	152.65

2	-2	14	6180.10	5764.47	182.38

4	-2	14	3209.89	2906.30	157.18

6	-2	14	4415.60	4105.36	189.08

-11	-1	14	7115.78	7348.02	254.62

-9	-1	14	10862.41	11632.14	330.95

-7	-1	14	50.90	102.76	101.70

-5	-1	14	6604.53	6800.51	216.43

-3	-1	14	21482.00	22593.51	509.54

-1	-1	14	25525.29	29500.03	622.08

1	-1	14	8188.73	7607.32	237.88

3	-1	14	3107.84	2820.79	161.66

5	-1	14	12151.78	12227.27	336.78

-10	0	14	438.57	340.78	121.11

-8	0	14	2292.23	2431.23	149.99

-6	0	14	3780.59	3866.65	169.38

-4	0	14	8972.72	9508.92	281.41

-2	0	14	2994.40	3291.36	158.90

0	0	14	124.22	-23.61	119.25

2	0	14	892.97	1105.41	129.45

4	0	14	570.62	536.85	135.50

6	0	14	1800.73	1591.24	169.35

-9	1	14	32.88	-258.41	258.41

-7	1	14	1275.26	1416.77	140.42

-5	1	14	20.25	-75.06	226.75

-3	1	14	6211.92	6121.60	199.72

-1	1	14	1813.18	1574.09	128.18

1	1	14	3759.11	3962.82	184.30

3	1	14	94.46	122.94	142.86

5	1	14	846.29	1103.24	149.90

-8	2	14	64.50	66.09	212.24

-6	2	14	4218.85	4291.23	182.61

-4	2	14	408.30	406.35	101.85

-2	2	14	547.25	433.55	112.15

0	2	14	161.97	-50.92	201.70

2	2	14	2042.06	2316.89	191.16

4	2	14	81.08	-152.62	152.62

-7	3	14	5153.26	5718.01	205.80

-5	3	14	1029.87	962.80	127.21

-3	3	14	2047.51	2191.77	139.28

-1	3	14	5555.88	4987.53	188.79

1	3	14	194.24	83.50	226.50

3	3	14	15.61	-204.33	310.12

-6	4	14	153.79	299.45	104.21

-4	4	14	2635.07	2771.38	155.29

-2	4	14	3216.82	3274.19	156.25

0	4	14	876.09	1001.13	117.44

2	4	14	3265.33	3531.81	186.09

-5	5	14	4901.94	4809.94	201.93

-3	5	14	1580.99	1446.07	138.98

-1	5	14	4569.54	4608.04	191.74

1	5	14	1.87	-45.24	226.49

-6	-12	15	97.20	0.00	278.60

-4	-12	15	5.85	-126.90	265.27

-2	-12	15	918.69	945.59	135.91

0	-12	15	66.18	118.85	107.24

-7	-11	15	670.56	669.08	139.46

-5	-11	15	213.16	437.57	120.31

-3	-11	15	7.42	88.77	110.01

-1	-11	15	1284.85	1572.34	141.61

1	-11	15	569.64	610.07	120.59

-8	-10	15	155.05	-212.38	257.37

-6	-10	15	3233.59	3386.09	193.36

-4	-10	15	119.11	217.92	114.63

-2	-10	15	1743.71	1943.18	150.35

0	-10	15	7020.30	7075.94	232.94

2	-10	15	422.02	365.18	112.67

-9	-9	15	937.15	575.85	147.92

-7	-9	15	220.34	139.97	125.32

-5	-9	15	4232.94	4107.62	201.91

-3	-9	15	5195.94	5387.33	211.11

-1	-9	15	115.26	-104.08	223.20

1	-9	15	603.36	379.33	119.80

3	-9	15	1790.85	1845.08	141.90

-10	-8	15	914.08	1139.03	136.18

-8	-8	15	23.21	-103.81	248.91

-6	-8	15	1181.21	1060.79	152.30

-4	-8	15	1181.72	1338.21	148.47

-2	-8	15	306.25	320.44	114.51

0	-8	15	1642.16	1467.54	137.01

2	-8	15	4591.66	4214.51	184.35

4	-8	15	746.39	863.98	117.56

-9	-7	15	2017.34	1880.13	164.09

-7	-7	15	3551.61	3451.54	205.55

-5	-7	15	1023.40	1217.90	136.72

-3	-7	15	16.88	86.80	217.25

-1	-7	15	817.66	881.84	124.70

1	-7	15	43.37	18.73	201.16

3	-7	15	13.22	78.35	102.36

-10	-6	15	474.89	468.62	137.87

-8	-6	15	1512.15	1445.28	155.09

-6	-6	15	2315.78	2157.35	172.44

-4	-6	15	65.25	-114.50	239.16

-2	-6	15	348.06	183.12	124.14

0	-6	15	183.65	239.04	95.77

2	-6	15	9902.88	10120.60	286.07

4	-6	15	456.27	80.08	238.27

-11	-5	15	798.28	911.76	147.39

-9	-5	15	1956.36	1794.69	168.58

-7	-5	15	10897.77	11202.41	291.39

-5	-5	15	1154.03	1177.73	143.06

-3	-5	15	793.53	959.83	139.87

-1	-5	15	32788.03	33680.14	898.91

1	-5	15	8929.46	8249.68	267.05

3	-5	15	6562.21	6417.58	204.60

5	-5	15	1147.35	1134.38	126.16

-10	-4	15	8116.52	7932.69	269.95

-8	-4	15	3494.96	3545.21	184.14

-6	-4	15	4914.17	5126.88	216.38

-4	-4	15	19237.61	20247.61	534.57

-2	-4	15	5535.16	5816.63	227.83

0	-4	15	6603.03	6549.46	212.05

2	-4	15	2043.56	2210.79	132.02

4	-4	15	44.47	-39.05	176.63

-11	-3	15	349.42	333.51	128.36

-9	-3	15	25.61	-150.24	252.87

-7	-3	15	1597.57	1625.66	152.59

-5	-3	15	9.90	120.56	122.81

-3	-3	15	17.97	-213.56	249.83

-1	-3	15	1243.59	1675.07	151.91

1	-3	15	7692.70	7462.04	249.71

3	-3	15	48.06	-210.53	210.53

5	-3	15	132.66	-213.44	229.93

-10	-2	15	14.01	172.67	111.20

-8	-2	15	13.68	70.97	220.68

-6	-2	15	4421.91	4594.17	207.22

-4	-2	15	97.80	-256.57	256.57

-2	-2	15	7273.51	8208.05	276.16

0	-2	15	3.24	20.84	260.91

2	-2	15	637.48	461.40	114.66

4	-2	15	113.41	82.05	233.88

-9	-1	15	10741.10	11479.11	338.44

-7	-1	15	40.09	123.86	112.52

-5	-1	15	2773.14	3173.97	180.26

-3	-1	15	1483.43	1492.69	157.33

-1	-1	15	7615.45	8376.83	286.10

1	-1	15	2532.56	2710.90	160.57

3	-1	15	1470.69	1534.06	142.68

5	-1	15	1516.73	1520.32	150.07

-8	0	15	836.55	826.15	139.34

-6	0	15	1255.51	1547.41	148.21

-4	0	15	8754.81	9688.70	295.76

-2	0	15	5143.44	5264.29	201.99

0	0	15	463.85	498.44	140.24

2	0	15	22.32	297.19	115.68

4	0	15	2182.14	1977.24	170.17

-9	1	15	578.65	462.97	124.55

-7	1	15	8369.00	8983.80	256.88

-5	1	15	1739.19	1745.58	144.81

-3	1	15	71.64	108.96	100.65

-1	1	15	918.93	990.87	133.41

1	1	15	91.94	-201.43	254.06

3	1	15	5117.24	5867.28	265.53

-8	2	15	105.46	-46.96	235.07

-6	2	15	527.10	433.01	125.21

-4	2	15	11.75	-222.66	222.66

-2	2	15	190.29	408.42	103.95

0	2	15	14.46	175.17	94.97

2	2	15	547.33	609.28	171.12

-7	3	15	934.17	948.36	131.03

-5	3	15	0.76	-230.71	230.71

-3	3	15	26.01	143.52	96.82

-1	3	15	76.68	-212.38	212.38

1	3	15	322.76	189.44	119.52

-4	4	15	45.36	94.98	100.91

-2	4	15	738.31	910.29	111.49

0	4	15	6.17	-107.24	107.24

-5	-11	16	276.22	26.52	270.04

-3	-11	16	499.94	670.48	129.43

-1	-11	16	0.90	-145.76	222.53

-8	-10	16	11.02	6.99	122.41

-6	-10	16	36.07	-19.92	123.86

-4	-10	16	35.92	-12.53	118.59

-2	-10	16	3769.50	3842.87	192.87

0	-10	16	1596.99	2031.84	144.00

-9	-9	16	263.02	366.61	132.32

-7	-9	16	1003.87	986.79	163.23

-5	-9	16	1267.80	1379.13	150.32

-3	-9	16	2909.97	3094.06	178.41

-1	-9	16	1363.64	1659.24	142.54

1	-9	16	3997.31	4149.76	184.96

-8	-8	16	6681.80	6017.03	251.54

-6	-8	16	11237.08	11294.21	363.45

-4	-8	16	11959.20	12104.73	373.52

-2	-8	16	8310.50	8686.87	263.11

0	-8	16	8152.32	8891.46	251.17

2	-8	16	3085.83	3176.69	164.02

-9	-7	16	788.11	1014.15	154.38

-7	-7	16	3803.68	3323.84	210.18

-5	-7	16	37.70	0.00	293.89

-3	-7	16	266.51	304.87	118.60

-1	-7	16	78.30	-26.91	118.46

1	-7	16	650.97	720.53	120.99

3	-7	16	286.62	360.94	113.58

-10	-6	16	3818.60	3597.33	205.15

-8	-6	16	1246.70	982.27	162.06

-6	-6	16	2272.52	2179.95	174.54

-4	-6	16	50.56	126.37	261.18

-2	-6	16	5014.29	5505.21	222.33

0	-6	16	33.92	-20.58	179.92

2	-6	16	1584.05	1586.12	141.63

-9	-5	16	8412.12	8165.99	278.18

-7	-5	16	209.94	277.82	130.73

-5	-5	16	8947.63	9088.39	274.45

-3	-5	16	1549.72	1738.74	169.21

-1	-5	16	542.49	599.52	138.01

1	-5	16	133.46	221.35	110.81

3	-5	16	806.31	642.99	123.50

-10	-4	16	310.72	111.21	269.26

-8	-4	16	7412.49	7791.90	263.13

-6	-4	16	1.90	-290.59	290.59

-4	-4	16	447.91	802.94	144.86

-2	-4	16	1708.64	1635.37	164.61

0	-4	16	26.69	-52.50	118.06

2	-4	16	7334.73	6942.06	219.47

4	-4	16	499.25	443.69	116.50

-9	-3	16	1067.88	1109.80	140.80

-7	-3	16	2218.19	2342.92	191.04

-5	-3	16	603.83	873.31	143.82

-3	-3	16	1517.27	1456.91	173.17

-1	-3	16	685.69	623.44	151.60

1	-3	16	16.94	-237.57	237.57

3	-3	16	603.88	692.02	120.99

-8	-2	16	2613.99	2687.60	180.50

-6	-2	16	3.25	-86.14	132.17

-4	-2	16	80.32	-74.66	262.37

-2	-2	16	545.58	571.95	158.19

0	-2	16	596.92	651.52	141.97

2	-2	16	2398.16	2137.60	154.48

-9	-1	16	1307.66	1244.64	150.58

-7	-1	16	2369.08	2656.06	176.66

-5	-1	16	58.38	-289.15	289.15

-3	-1	16	511.45	487.50	146.18

-1	-1	16	99.42	-189.43	356.03

1	-1	16	7.55	-177.15	233.74

3	-1	16	897.49	886.99	134.20

-8	0	16	34.08	-124.13	251.68

-6	0	16	1345.26	1424.17	149.13

-4	0	16	26.58	-113.97	224.64

-2	0	16	494.09	113.33	298.17

0	0	16	776.43	782.58	154.91

2	0	16	15.82	-250.76	250.76

-7	1	16	917.72	1094.29	146.86

-5	1	16	8.46	346.79	103.81

-3	1	16	325.70	87.07	259.36

-1	1	16	2557.18	2451.19	167.82

1	1	16	1197.44	900.82	157.04

-6	2	16	34.50	0.00	204.59

-4	2	16	6951.89	6860.28	230.00

-2	2	16	2.39	0.00	215.01

0	2	16	338.29	269.13	112.40

-3	3	16	234.39	124.00	112.79

-4	-10	17	7730.19	8507.51	276.77

-2	-10	17	211.76	76.91	262.65

-7	-9	17	4193.83	4101.35	213.37

-5	-9	17	1399.90	1589.03	168.27

-3	-9	17	580.12	633.43	139.99

-1	-9	17	1482.86	1661.27	151.65

-8	-8	17	4003.21	3554.50	212.03

-6	-8	17	465.35	-308.59	308.59

-4	-8	17	2366.27	2593.60	188.14

-2	-8	17	782.60	1022.86	134.46

0	-8	17	1669.12	1818.72	152.32

-7	-7	17	331.64	576.38	129.68

-5	-7	17	5.38	-140.09	140.09

-3	-7	17	227.44	500.90	132.18

-1	-7	17	114.86	236.26	117.27

1	-7	17	591.66	751.38	119.27

-8	-6	17	1149.21	1318.21	166.15

-6	-6	17	9.40	-222.13	285.84

-4	-6	17	694.34	715.53	160.18

-2	-6	17	5.89	221.87	129.80

0	-6	17	854.06	816.12	140.66

2	-6	17	2731.02	2826.68	161.49

-7	-5	17	2424.24	2383.32	192.50

-5	-5	17	1.78	197.20	133.23

-3	-5	17	294.86	281.26	149.34

-1	-5	17	550.19	561.39	145.92

1	-5	17	183.46	-129.67	242.46

-8	-4	17	577.95	519.96	147.37

-6	-4	17	346.75	654.88	139.18

-4	-4	17	21.76	-56.59	291.65

-2	-4	17	1199.59	1353.62	178.03

0	-4	17	5582.39	5953.72	226.72

2	-4	17	34.17	105.53	241.53

-7	-3	17	505.19	669.03	142.22

-5	-3	17	3278.55	4208.82	219.51

-3	-3	17	6123.24	7065.91	280.32

-1	-3	17	56.71	-312.63	312.63

1	-3	17	1.43	64.50	238.49

-8	-2	17	385.71	115.57	140.11

-6	-2	17	3603.52	4150.48	206.99

-4	-2	17	664.44	822.13	150.41

-2	-2	17	113.51	-202.62	323.85

0	-2	17	3225.77	3618.27	209.73

-7	-1	17	709.33	803.80	138.14

-5	-1	17	33.25	-228.07	244.43

-3	-1	17	35.71	77.69	265.01

-1	-1	17	0.09	-144.97	342.30

1	-1	17	618.41	566.28	134.97

-6	0	17	194.59	232.97	123.61

-4	0	17	495.95	684.60	134.44

-2	0	17	1532.85	1865.22	160.10

0	0	17	5945.36	6515.38	255.16

-3	1	17	3454.58	3578.20	196.14

-4	-8	18	1338.49	1478.12	165.36

-5	-7	18	457.68	450.54	146.05

-3	-7	18	1708.45	2001.29	174.50

-6	-6	18	5431.16	5270.04	252.99

-4	-6	18	390.06	355.28	147.36

-2	-6	18	272.71	246.43	138.25

-5	-5	18	83.02	-319.75	319.75

-3	-5	18	16.94	-359.58	359.58

-1	-5	18	79.13	39.71	136.53

-6	-4	18	146.17	-268.18	296.41

-4	-4	18	1634.35	1762.34	203.66

-2	-4	18	304.31	-209.63	334.82

-5	-3	18	6031.73	6326.43	270.11

-3	-3	18	8601.76	10586.15	330.72

-1	-3	18	4763.81	5166.53	269.98

-4	-2	18	959.42	1155.40	172.20

Specimen 15-4014

2	0	0	16201.75	21498.94	261.07

4	0	0	7613.48	6499.76	147.88

6	0	0	40288.45	45240.60	687.99

8	0	0	19902.57	19187.20	547.89

10	0	0	26177.93	27104.32	756.13

12	0	0	76.34	58.54	52.65

14	0	0	19126.75	17320.38	563.14

-13	1	0	12.94	-14.03	62.00

-11	1	0	5278.95	5363.40	173.95

-9	1	0	3043.43	3098.35	115.62

-7	1	0	30789.39	32113.95	648.03

-5	1	0	64.04	160.39	27.24

-3	1	0	158492.48	178670.61	1022.49

-1	1	0	7110.44	9671.00	106.93

1	1	0	2558.43	2825.04	82.33

3	1	0	32586.17	35134.48	420.73

5	1	0	29823.07	32053.07	521.00

7	1	0	19965.18	19958.03	505.03

9	1	0	706.57	806.45	63.85

11	1	0	5211.33	5102.64	136.88

13	1	0	88.49	83.55	67.29

-14	2	0	1414.53	1322.90	112.26

-12	2	0	368.07	104.29	65.46

-10	2	0	5309.01	5565.23	162.36

-8	2	0	6100.41	5860.99	188.19

-6	2	0	7149.03	7664.53	217.06

-4	2	0	1466.07	1457.31	46.00

-2	2	0	22682.23	23163.99	233.02

0	2	0	73.79	146.99	17.48

2	2	0	24348.56	22669.00	314.88

4	2	0	3555.87	3666.67	98.91

6	2	0	2991.86	3165.47	98.17

8	2	0	931.02	972.72	63.45

10	2	0	65.95	-18.90	129.29

12	2	0	133.81	-24.19	165.88

14	2	0	323.09	356.78	74.41

-13	3	0	327.93	370.40	78.88

-11	3	0	712.81	850.52	79.50

-9	3	0	140.61	177.67	50.01

-7	3	0	14.79	-39.44	114.04

-5	3	0	11077.86	12498.33	361.07

-3	3	0	6514.45	6472.28	110.66

-1	3	0	635.46	723.02	30.72

1	3	0	109.33	82.95	22.77

3	3	0	14454.85	12771.79	294.21

5	3	0	6382.90	5876.04	173.78

7	3	0	1031.02	1198.98	60.20

9	3	0	1554.51	1541.90	83.40

11	3	0	960.63	1005.56	69.75

13	3	0	1026.06	926.03	93.74

-12	4	0	6757.09	7038.85	198.86

-10	4	0	3030.36	2991.48	107.25

-8	4	0	13001.54	12590.11	340.27

-6	4	0	10182.81	10226.07	269.84

-4	4	0	213.98	216.18	29.07

-2	4	0	261.05	358.25	28.87

0	4	0	2468.30	2187.10	63.79

2	4	0	91.12	103.07	24.60

4	4	0	5892.67	5347.87	160.89

6	4	0	4.38	-22.77	95.34

8	4	0	2186.90	2070.69	83.84

10	4	0	242.41	245.17	51.03

12	4	0	2469.20	2239.41	118.21

14	4	0	5.09	-184.78	184.78

-13	5	0	1051.70	1041.52	101.47

-11	5	0	884.11	1037.02	88.86

-9	5	0	560.36	563.80	58.76

-7	5	0	11642.50	11612.53	326.63

-5	5	0	2269.66	2430.36	57.63

-3	5	0	23494.20	22898.72	485.41

-1	5	0	5046.57	4942.47	154.09

1	5	0	678.00	662.43	35.39

3	5	0	124.10	179.30	31.51

5	5	0	57.95	40.45	41.67

7	5	0	746.34	712.94	60.19

9	5	0	3848.16	3859.39	121.96

11	5	0	1016.60	897.79	78.09

13	5	0	0.69	19.92	65.05

-12	6	0	1713.18	1661.69	123.05

-10	6	0	11155.91	9986.37	315.96

-8	6	0	779.26	783.47	59.78

-6	6	0	10183.69	10574.77	214.20

-4	6	0	819.41	853.73	59.79

-2	6	0	108.03	40.66	92.09

0	6	0	526.63	561.04	39.86

2	6	0	431.35	497.76	44.12

4	6	0	7158.75	6519.37	207.41

6	6	0	2377.91	2341.72	84.46

8	6	0	5096.55	4768.53	160.74

10	6	0	0.81	31.30	45.33

12	6	0	2.33	-139.04	154.89

-11	7	0	621.36	485.11	83.97

-9	7	0	138.08	128.27	54.89

-7	7	0	1799.67	1870.05	58.76

-5	7	0	4303.28	4300.19	145.23

-3	7	0	3618.84	3511.12	98.99

-1	7	0	305.85	321.23	47.78

1	7	0	53.84	-1.83	37.61

3	7	0	328.99	351.93	46.96

5	7	0	353.21	412.72	53.47

7	7	0	4291.39	4031.74	120.98

9	7	0	3666.39	3540.87	119.29

11	7	0	236.55	119.74	65.05

13	7	0	232.56	264.48	73.59

-10	8	0	541.71	475.95	76.85

-8	8	0	785.42	773.76	77.98

-6	8	0	1542.55	1508.05	74.04

-4	8	0	12170.09	11740.53	328.11

-2	8	0	2864.84	3076.16	97.10

0	8	0	2845.87	2661.43	91.61

2	8	0	8247.70	7747.92	247.85

4	8	0	349.38	285.24	51.84

6	8	0	2178.91	2020.06	90.75

8	8	0	86.08	20.94	136.81

10	8	0	2560.20	2529.23	123.91

12	8	0	2888.38	2995.87	144.26

-9	9	0	1748.08	1601.70	77.73

-7	9	0	1293.95	1189.32	79.32

-5	9	0	3458.10	3587.01	108.09

-3	9	0	399.86	371.85	57.74

-1	9	0	11428.94	10511.83	310.65

1	9	0	8314.25	8130.18	220.62

3	9	0	1849.04	1787.50	85.04

5	9	0	2957.20	2862.72	107.47

7	9	0	8974.80	8934.07	278.67

9	9	0	5527.21	5183.35	167.84

11	9	0	713.95	623.18	82.14

-10	10	0	30.99	10.77	74.81

-8	10	0	1185.66	1135.34	93.14

-6	10	0	1568.87	1599.27	91.73

-4	10	0	179.07	179.30	48.99

-2	10	0	2672.06	2622.56	109.69

0	10	0	565.15	591.26	62.01

2	10	0	124.93	156.73	52.24

4	10	0	41.42	94.12	39.23

6	10	0	1536.63	1599.50	88.88

8	10	0	69.55	143.11	53.87

10	10	0	171.29	188.04	63.02

-9	11	0	59.96	-64.24	169.74

-7	11	0	564.96	543.05	76.65

-5	11	0	267.96	-24.40	167.51

-3	11	0	770.27	685.84	68.32

-1	11	0	3.25	-100.01	131.11

1	11	0	1685.70	1544.10	80.35

3	11	0	536.87	533.10	57.13

5	11	0	1024.49	937.05	80.12

7	11	0	1878.37	2036.75	113.30

9	11	0	5093.36	5331.69	183.26

-6	12	0	3898.79	3792.81	152.25

-4	12	0	7305.71	7421.89	215.62

-2	12	0	1559.97	1555.33	87.05

0	12	0	6345.23	6163.56	202.13

2	12	0	6038.27	6347.80	189.68

4	12	0	7874.03	7804.25	214.46

6	12	0	28186.10	28986.17	687.52

8	12	0	245.31	266.11	73.39

-5	13	0	8271.29	7839.63	222.18

-3	13	0	3721.03	3881.20	157.54

-1	13	0	5889.56	5967.09	182.10

1	13	0	2522.17	2636.99	121.87

3	13	0	18314.44	18640.32	549.92

5	13	0	1964.08	1995.45	118.79

7	13	0	37.32	-91.47	175.02

-4	14	0	787.18	942.61	102.27

-2	14	0	174.41	100.42	79.08

0	14	0	1400.63	1514.08	113.48

2	14	0	769.04	791.95	86.82

4	14	0	6889.91	7642.47	217.80

6	14	0	601.50	628.24	99.01

1	15	0	3637.11	4179.95	166.88

-3	-15	1	276.74	527.34	85.38

-1	-15	1	297.64	356.37	76.23

1	-15	1	70.14	133.15	68.10

-6	-14	1	1410.59	1617.99	114.09

-4	-14	1	531.43	586.34	82.95

-2	-14	1	1322.24	1402.81	106.97

0	-14	1	3488.12	3370.63	150.19

2	-14	1	115.25	24.39	63.22

-7	-13	1	788.16	875.73	94.55

-5	-13	1	4796.08	5068.54	171.04

-3	-13	1	122.99	239.06	68.10

-1	-13	1	855.35	808.67	84.79

1	-13	1	56.29	162.42	54.68

3	-13	1	463.86	626.38	75.43

5	-13	1	7938.79	8087.96	240.09

-10	-12	1	2305.18	2541.18	144.63

-8	-12	1	1449.15	1412.43	111.65

-6	-12	1	2354.45	2303.81	118.00

-4	-12	1	164.82	270.17	51.43

-2	-12	1	8079.94	7830.08	262.42

0	-12	1	2373.01	2297.25	99.08

2	-12	1	6447.67	6504.99	194.39

4	-12	1	1525.13	1511.15	101.29

6	-12	1	1491.61	1439.70	105.55

8	-12	1	323.30	440.74	87.01

-11	-11	1	170.35	143.11	75.22

-9	-11	1	3.35	28.05	122.37

-7	-11	1	825.21	817.81	71.17

-5	-11	1	510.24	401.54	61.60

-3	-11	1	4135.05	4337.41	127.26

-1	-11	1	266.65	277.09	49.40

1	-11	1	3.24	11.18	40.04

3	-11	1	175.48	167.10	47.57

5	-11	1	1199.26	1100.80	79.11

7	-11	1	343.44	252.70	74.00

9	-11	1	0.50	-65.59	65.59

-10	-10	1	30.40	0.00	137.21

-8	-10	1	26.53	23.58	103.06

-6	-10	1	5398.91	5345.04	166.23

-4	-10	1	243.11	200.45	56.72

-2	-10	1	53.52	68.50	48.38

0	-10	1	530.41	559.13	61.00

2	-10	1	4498.59	4444.87	145.01

4	-10	1	1234.98	1272.52	72.20

6	-10	1	799.58	831.84	72.18

8	-10	1	985.77	1049.80	66.15

10	-10	1	1302.82	1154.47	103.10

-11	-9	1	653.96	709.38	82.75

-9	-9	1	6280.45	6010.99	187.86

-7	-9	1	920.59	807.30	70.56

-5	-9	1	1520.41	1428.35	82.38

-3	-9	1	2244.89	2157.21	86.69

-1	-9	1	580.19	569.12	60.39

1	-9	1	7051.44	6796.59	204.58

3	-9	1	17897.51	17741.12	411.70

5	-9	1	7241.93	7014.78	226.52

7	-9	1	7468.30	7226.78	148.24

9	-9	1	1762.35	1614.57	113.70

11	-9	1	2756.77	2690.68	148.32

-12	-8	1	1702.80	1862.03	120.41

-10	-8	1	882.94	988.84	75.64

-8	-8	1	28.79	40.25	123.79

-6	-8	1	622.28	555.30	61.00

-4	-8	1	1764.02	1696.00	75.48

-2	-8	1	973.29	1031.54	59.18

0	-8	1	2800.59	2873.81	91.21

2	-8	1	317.54	291.74	50.01

4	-8	1	156.10	158.77	48.99

6	-8	1	249.93	287.11	59.26

8	-8	1	2103.32	2030.29	98.87

10	-8	1	3438.17	3051.91	140.22

-13	-7	1	891.09	899.14	94.75

-11	-7	1	495.02	646.32	70.95

-9	-7	1	21.21	-61.59	117.90

-7	-7	1	21.63	-107.74	107.74

-5	-7	1	6032.51	5699.10	175.17

-3	-7	1	13687.92	13138.41	296.09

-1	-7	1	162.98	202.68	41.27

1	-7	1	266.58	309.84	42.69

3	-7	1	862.18	816.33	59.59

5	-7	1	7736.53	7919.59	319.62

7	-7	1	4547.75	4363.93	146.23

9	-7	1	132.69	164.86	56.72

11	-7	1	8.23	-28.66	183.56

-12	-6	1	934.35	900.79	89.27

-10	-6	1	3858.83	3775.23	121.74

-8	-6	1	262.32	307.38	51.43

-6	-6	1	8944.12	8736.21	259.58

-4	-6	1	729.10	720.32	48.81

-2	-6	1	6.29	27.65	28.66

0	-6	1	113.93	172.19	29.88

2	-6	1	19896.89	20898.32	477.37

4	-6	1	2867.05	2835.29	62.68

6	-6	1	6.28	-15.04	109.36

8	-6	1	5507.67	5355.53	178.68

10	-6	1	1692.70	1663.20	94.17

12	-6	1	1182.52	1156.47	102.49

-13	-5	1	5637.78	5529.47	185.33

-11	-5	1	3104.63	3155.88	117.43

-9	-5	1	2437.38	2347.66	101.74

-7	-5	1	1132.43	1160.56	67.32

-5	-5	1	20112.38	18235.50	463.97

-3	-5	1	3252.89	3046.52	86.81

-1	-5	1	32109.74	28218.18	469.50

1	-5	1	31748.42	31587.28	508.26

3	-5	1	2078.67	1955.14	44.99

5	-5	1	8695.64	9289.68	249.84

7	-5	1	11495.17	12117.92	323.33

9	-5	1	2037.04	2099.51	92.97

11	-5	1	8754.84	8713.34	258.76

13	-5	1	42.80	69.11	69.11

-14	-4	1	7183.22	6642.57	204.98

-12	-4	1	5174.08	4868.61	158.24

-10	-4	1	12284.10	11079.84	368.17

-8	-4	1	5057.68	5109.81	133.88

-6	-4	1	113947.45	111392.98	1176.76

-4	-4	1	22571.74	22781.24	446.81

-2	-4	1	7569.02	5707.89	140.50

0	-4	1	89345.39	88971.34	750.80

2	-4	1	172340.34	189270.00	2807.35

4	-4	1	152030.81	163161.42	1319.61

6	-4	1	11925.25	11473.76	291.99

8	-4	1	24192.33	24839.77	679.21

10	-4	1	9786.88	9327.79	287.30

12	-4	1	8386.60	7655.95	258.50

-13	-3	1	6230.09	6298.42	191.49

-11	-3	1	580.87	588.41	63.03

-9	-3	1	9300.25	9552.06	299.28

-7	-3	1	55405.22	55278.56	857.95

-5	-3	1	25126.87	22720.57	462.59

-3	-3	1	94540.99	90206.51	769.50

-1	-3	1	18221.47	17006.36	279.54

1	-3	1	96104.20	103379.80	1128.76

3	-3	1	12457.40	13742.18	313.54

5	-3	1	10783.35	10746.16	240.37

7	-3	1	4928.84	5319.15	148.77

9	-3	1	3562.75	3571.53	115.43

11	-3	1	24592.13	22821.23	568.03

13	-3	1	325.12	378.33	74.81

-14	-2	1	2076.71	1897.24	130.59

-12	-2	1	268.71	290.71	54.48

-10	-2	1	11949.94	12283.88	358.57

-8	-2	1	3957.17	3889.11	114.68

-6	-2	1	16283.87	16936.17	417.58

-4	-2	1	4783.68	4729.38	131.31

-2	-2	1	6672.24	5822.81	160.43

0	-2	1	289.93	287.09	12.80

2	-2	1	18088.91	18233.79	295.62

4	-2	1	392.96	544.14	34.57

6	-2	1	3561.21	4063.23	135.27

8	-2	1	1173.78	1126.17	70.78

10	-2	1	790.64	716.77	65.68

12	-2	1	746.14	637.63	81.94

14	-2	1	113.33	0.00	194.34

-13	-1	1	4490.62	4080.00	157.99

-11	-1	1	926.12	901.44	65.48

-9	-1	1	18.19	-124.20	129.89

-7	-1	1	2551.49	2568.39	78.79

-5	-1	1	6550.33	6734.12	169.22

-3	-1	1	1197.14	1290.01	35.63

-1	-1	1	1068.42	1042.68	21.92

1	-1	1	16.65	39.64	13.62

3	-1	1	19224.60	20004.58	334.97

5	-1	1	1107.97	1092.89	45.98

7	-1	1	1604.30	1771.49	72.02

9	-1	1	228.64	258.18	54.08

11	-1	1	935.16	814.20	74.83

13	-1	1	511.90	508.68	74.41

-14	0	1	632.78	641.05	88.04

-12	0	1	2605.19	2525.26	107.64

-10	0	1	7479.65	7666.01	243.08

-8	0	1	22943.25	24169.04	594.70

-6	0	1	11588.11	11705.46	346.47

-4	0	1	10918.99	11544.81	275.20

-2	0	1	13.71	22.87	11.21

2	0	1	945.26	968.32	29.11

4	0	1	4325.44	4494.24	131.64

6	0	1	1711.85	1742.97	65.93

8	0	1	774.69	905.12	64.46

10	0	1	649.02	685.62	60.80

12	0	1	233.70	247.40	60.58

14	0	1	1139.70	1103.17	104.11

-13	1	1	83.28	133.15	60.37

-11	1	1	3179.08	3206.57	113.77

-9	1	1	371.33	412.51	55.30

-7	1	1	3344.88	3482.72	102.44

-5	1	1	18922.03	20296.83	417.73

-3	1	1	131.60	179.23	28.97

-1	1	1	351.37	374.73	18.31

1	1	1	30.57	35.58	15.45

3	1	1	18349.51	17483.39	315.07

5	1	1	539.16	655.21	37.82

7	1	1	2154.09	2276.58	80.59

9	1	1	928.78	807.54	74.23

11	1	1	284.45	257.57	59.36

13	1	1	329.45	323.65	73.19

-14	2	1	3.82	-52.44	70.74

-12	2	1	792.67	869.44	77.67

-10	2	1	5033.90	5152.39	154.81

-8	2	1	26577.32	28413.67	685.24

-6	2	1	4149.52	4125.09	133.90

-4	2	1	5118.87	5288.85	138.94

-2	2	1	18261.04	20477.96	318.15

0	2	1	13850.57	12641.90	219.88

2	2	1	30049.81	28696.36	382.72

4	2	1	6298.41	6252.33	157.77

6	2	1	7645.81	7451.16	213.44

8	2	1	6612.44	6642.30	194.76

10	2	1	23.35	117.29	41.67

12	2	1	521.54	693.90	78.07

14	2	1	927.94	921.92	94.55

-13	3	1	559.23	569.68	81.73

-11	3	1	1752.09	1832.30	94.79

-9	3	1	965.77	986.09	70.36

-7	3	1	366.77	313.10	50.83

-5	3	1	4413.24	4351.68	92.74

-3	3	1	33420.16	36181.57	514.10

-1	3	1	1615.89	1651.66	45.21

1	3	1	136.62	147.80	23.58

3	3	1	263.75	356.63	30.09

5	3	1	1316.96	1499.06	60.02

7	3	1	2393.55	2429.58	84.67

9	3	1	3646.10	3757.86	117.68

11	3	1	3953.32	3873.91	128.05

13	3	1	59.88	135.99	59.15

-12	4	1	1997.48	1834.60	114.93

-10	4	1	1111.43	1025.96	73.21

-8	4	1	1395.34	1401.04	76.89

-6	4	1	6389.19	6506.82	295.49

-4	4	1	9780.18	10125.03	231.45

-2	4	1	220.43	285.86	29.89

0	4	1	3381.64	2683.30	85.65

2	4	1	280.69	266.56	29.69

4	4	1	166.70	9.15	93.31

6	4	1	2803.69	2769.51	84.49

8	4	1	1080.38	1031.11	74.03

10	4	1	1092.73	1103.03	72.19

12	4	1	33.22	-104.08	160.38

-13	5	1	313.58	272.01	83.76

-11	5	1	67.98	-16.67	58.95

-9	5	1	1208.63	1263.15	74.03

-7	5	1	10014.26	10272.66	212.80

-5	5	1	448.55	526.00	51.64

-3	5	1	7974.98	8042.88	209.88

-1	5	1	8845.50	9178.82	207.72

1	5	1	2888.51	2906.17	85.77

3	5	1	54.64	45.94	32.32

5	5	1	66.23	-93.92	117.29

7	5	1	28441.58	26920.38	671.79

9	5	1	6691.65	6867.99	202.82

11	5	1	11561.10	11544.27	340.50

13	5	1	1437.27	1249.30	111.04

-12	6	1	310.11	243.95	73.39

-10	6	1	2.95	23.78	119.32

-8	6	1	271.78	222.28	102.16

-6	6	1	684.63	675.29	62.02

-4	6	1	662.98	601.91	55.72

-2	6	1	3020.15	2958.14	91.04

0	6	1	3668.26	3616.09	106.16

2	6	1	399.02	323.49	47.58

4	6	1	3441.82	3447.16	93.69

6	6	1	238.54	284.01	44.73

8	6	1	3670.44	3617.65	121.14

10	6	1	70.46	191.49	46.35

12	6	1	1009.72	1007.36	91.71

-11	7	1	2845.50	2692.32	133.68

-9	7	1	41.62	-127.20	127.20

-7	7	1	1420.12	1356.23	75.05

-5	7	1	38.25	31.10	116.48

-3	7	1	6526.81	6486.07	224.38

-1	7	1	1064.81	989.73	61.63

1	7	1	4346.79	4154.34	124.51

3	7	1	773.45	631.83	55.31

5	7	1	637.95	535.79	57.75

7	7	1	10840.58	10917.56	332.69

9	7	1	4503.42	4146.06	141.72

11	7	1	1802.70	1542.39	113.70

-10	8	1	3691.32	3582.36	104.98

-8	8	1	2974.33	2752.36	115.39

-6	8	1	6436.74	6218.75	191.39

-4	8	1	3003.71	2894.95	104.02

-2	8	1	6.12	-44.72	44.72

0	8	1	22628.82	21673.26	577.64

2	8	1	1450.16	1469.32	73.03

4	8	1	11158.05	11372.46	317.76

6	8	1	21814.85	21033.62	460.03

8	8	1	6059.86	5947.40	178.69

10	8	1	6390.79	6581.26	184.38

12	8	1	926.84	1067.71	102.68

-9	9	1	6186.84	5756.83	187.01

-7	9	1	2851.09	2907.28	111.31

-5	9	1	3337.56	3275.95	107.07

-3	9	1	26263.15	24644.53	709.59

-1	9	1	51064.52	49992.79	952.35

1	9	1	6411.60	6870.19	209.39

3	9	1	39377.57	40315.15	882.27

5	9	1	7067.08	6949.48	226.10

7	9	1	14654.76	14511.26	430.74

9	9	1	763.95	1251.89	87.63

11	9	1	166.23	59.97	169.34

-10	10	1	366.72	591.59	79.49

-8	10	1	2791.46	2799.33	137.14

-6	10	1	5833.22	5694.40	181.10

-4	10	1	22447.77	22299.26	510.24

-2	10	1	1382.91	1347.66	80.75

0	10	1	2977.60	3083.51	111.74

2	10	1	585.37	658.56	66.69

4	10	1	2029.49	2173.36	93.99

6	10	1	3702.80	3815.56	125.80

8	10	1	10746.70	11017.28	339.55

10	10	1	1485.75	1556.62	111.04

-9	11	1	1108.33	907.53	99.03

-7	11	1	6985.48	6714.49	199.48

-5	11	1	208.28	274.64	61.19

-3	11	1	2882.27	2771.42	103.99

-1	11	1	1206.22	1100.64	76.26

1	11	1	11973.21	11045.39	362.93

3	11	1	907.86	861.37	68.12

5	11	1	6758.88	7267.83	222.74

7	11	1	1184.26	1309.22	100.87

9	11	1	925.64	873.94	94.96

-6	12	1	2000.84	2150.25	125.10

-4	12	1	560.16	624.98	80.11

-2	12	1	5245.55	5052.66	164.56

0	12	1	51.09	-23.99	141.48

2	12	1	437.17	402.75	62.21

4	12	1	2128.25	2473.70	118.19

6	12	1	4929.71	5098.86	172.87

8	12	1	31.69	71.15	61.39

-5	13	1	803.22	709.61	95.16

-3	13	1	20.30	147.37	58.34

-1	13	1	224.24	290.30	68.10

1	13	1	356.50	349.67	71.97

3	13	1	892.99	952.63	87.03

5	13	1	175.82	112.01	70.34

7	13	1	77.04	-178.48	178.48

-2	14	1	5335.65	5376.26	192.84

0	14	1	1954.72	2406.08	134.04

2	14	1	1100.35	1222.32	105.94

-5	-15	2	1243.69	1435.89	117.95

-3	-15	2	831.02	1087.60	105.73

-1	-15	2	1280.04	1371.66	112.25

1	-15	2	3499.17	3549.76	162.40

-6	-14	2	481.36	589.38	86.81

-4	-14	2	34.22	-23.78	65.25

-2	-14	2	677.43	812.06	84.78

0	-14	2	1618.46	1664.52	108.20

2	-14	2	540.03	558.70	83.76

4	-14	2	68.88	56.92	59.15

-9	-13	2	1878.26	1871.66	124.68

-7	-13	2	1858.22	1949.60	120.62

-5	-13	2	1103.57	1025.91	88.46

-3	-13	2	417.76	457.84	66.28

-1	-13	2	903.31	979.49	78.49

1	-13	2	937.10	709.05	82.35

3	-13	2	2466.31	2565.69	123.90

5	-13	2	11790.03	11670.31	370.41

-10	-12	2	160.43	83.75	72.17

-8	-12	2	84.14	-176.04	176.04

-6	-12	2	213.22	221.58	57.73

-4	-12	2	181.74	183.77	53.46

-2	-12	2	129.47	0.00	146.57

0	-12	2	3981.95	3723.61	121.13

2	-12	2	3559.61	3554.95	123.76

4	-12	2	1165.99	1121.52	98.22

6	-12	2	204.51	150.43	72.17

8	-12	2	146.10	160.55	52.90

-11	-11	2	51.41	-93.10	161.20

-9	-11	2	538.56	664.22	75.83

-7	-11	2	183.71	117.70	59.97

-5	-11	2	7.43	-129.69	129.69

-3	-11	2	5553.74	5503.62	180.31

-1	-11	2	1087.72	1016.83	69.75

1	-11	2	7.03	-19.11	38.83

3	-11	2	4195.04	3850.67	123.79

5	-11	2	1153.22	1314.11	82.77

7	-11	2	2340.29	2239.31	87.32

9	-11	2	1951.87	2267.32	127.33

-12	-10	2	1473.08	1606.22	121.21

-10	-10	2	166.97	-27.24	186.82

-8	-10	2	726.12	686.23	68.73

-6	-10	2	11981.33	11953.95	379.53

-4	-10	2	966.17	950.29	74.63

-2	-10	2	4104.99	4011.73	134.00

0	-10	2	4265.36	4303.68	124.64

2	-10	2	82.23	100.22	52.85

4	-10	2	5.65	19.31	96.96

6	-10	2	535.28	482.87	47.72

8	-10	2	4486.99	4341.58	163.28

10	-10	2	124.35	91.07	70.54

-11	-9	2	1381.29	1475.65	103.92

-9	-9	2	4124.73	4230.20	133.76

-7	-9	2	8157.99	8332.10	251.08

-5	-9	2	895.56	675.75	67.11

-3	-9	2	10086.06	10057.39	293.74

-1	-9	2	10247.85	10327.21	291.97

1	-9	2	6775.69	6095.79	196.20

3	-9	2	2948.75	2743.62	99.33

5	-9	2	16750.35	16602.50	354.23

7	-9	2	469.86	492.62	62.42

9	-9	2	1699.88	1725.99	111.26

-12	-8	2	5672.03	5990.22	189.00

-10	-8	2	3713.96	3888.93	126.82

-8	-8	2	232.35	242.32	46.55

-6	-8	2	182.65	-31.31	125.43

-4	-8	2	2051.17	1896.93	83.23

-2	-8	2	76489.77	72075.42	1015.65

0	-8	2	764.96	742.06	56.13

2	-8	2	22429.90	23248.08	581.18

4	-8	2	30425.31	29833.79	829.31

6	-8	2	6936.98	7327.30	203.26

8	-8	2	1936.68	1900.57	94.59

10	-8	2	956.04	876.39	90.89

-13	-7	2	15431.99	15993.40	430.50

-11	-7	2	519.93	685.36	65.06

-9	-7	2	3088.66	2986.82	106.04

-7	-7	2	9604.89	9237.54	289.74

-5	-7	2	65688.09	59303.11	938.17

-3	-7	2	69538.63	67997.30	912.20

-1	-7	2	31024.77	28999.43	574.50

1	-7	2	34757.82	32686.80	627.48

3	-7	2	7705.92	7873.43	172.85

5	-7	2	32408.94	32175.60	742.34

7	-7	2	6981.42	6699.02	198.78

9	-7	2	6844.70	6555.44	195.85

11	-7	2	7762.21	7727.38	231.93

-14	-6	2	515.04	466.79	87.83

-12	-6	2	207.89	128.48	62.82

-10	-6	2	7132.88	7475.30	217.31

-8	-6	2	1498.53	1433.45	76.48

-6	-6	2	24949.78	22833.69	575.80

-4	-6	2	7705.87	7216.32	210.40

-2	-6	2	656.11	596.07	39.66

0	-6	2	779.60	759.66	41.08

2	-6	2	35.08	35.20	24.12

4	-6	2	1250.09	1226.20	66.11

6	-6	2	11.75	73.38	44.72

8	-6	2	4355.08	4114.55	132.98

10	-6	2	2103.36	2096.95	99.88

12	-6	2	1504.33	1375.83	109.62

-13	-5	2	8407.56	8311.21	272.56

-11	-5	2	1883.12	1806.17	93.57

-9	-5	2	3549.07	3430.76	114.42

-7	-5	2	844.82	905.99	62.23

-5	-5	2	1125.69	1098.68	53.30

-3	-5	2	3445.77	3097.31	101.50

-1	-5	2	7.42	-28.46	70.74

1	-5	2	641.81	681.18	26.45

3	-5	2	224.61	228.92	32.73

5	-5	2	872.72	954.23	59.59

7	-5	2	1117.31	1235.33	71.59

9	-5	2	1843.47	1726.05	86.46

11	-5	2	48.16	107.33	64.24

13	-5	2	170.16	97.17	202.06

-14	-4	2	1834.63	1786.23	122.24

-12	-4	2	104.72	123.59	54.48

-10	-4	2	3402.73	3361.47	112.16

-8	-4	2	6356.94	6441.09	189.04

-6	-4	2	33988.38	33856.24	630.73

-4	-4	2	9.69	109.16	28.26

-2	-4	2	37.29	54.48	21.14

0	-4	2	175.04	249.19	18.55

2	-4	2	12441.13	12068.47	298.82

4	-4	2	2266.16	2544.46	80.21

6	-4	2	316.97	289.31	45.34

8	-4	2	1526.81	1388.49	83.40

10	-4	2	1209.52	1210.04	80.94

12	-4	2	312.30	168.33	72.37

-13	-3	2	14520.25	14093.14	387.16

-11	-3	2	2132.71	2032.83	94.20

-9	-3	2	9500.00	9916.93	299.53

-7	-3	2	4639.26	4223.97	122.50

-5	-3	2	1466.21	1636.35	51.28

-3	-3	2	11078.06	10324.15	254.20

-1	-3	2	27738.97	25237.82	243.30

1	-3	2	58760.58	58091.89	558.44

3	-3	2	8777.80	9238.95	187.43

5	-3	2	4256.60	4136.67	131.47

7	-3	2	1778.85	1881.59	81.18

9	-3	2	1546.96	1646.99	84.82

11	-3	2	1400.42	1284.54	84.20

13	-3	2	1584.56	1478.98	115.11

-14	-2	2	242.86	344.78	68.71

-12	-2	2	21.59	56.51	45.33

-10	-2	2	558.24	541.24	63.03

-8	-2	2	19993.95	20799.58	544.14

-6	-2	2	4140.58	4249.04	125.98

-4	-2	2	22160.90	22658.03	393.45

-2	-2	2	6090.02	5571.02	111.70

0	-2	2	335.84	386.66	22.37

2	-2	2	6750.76	7018.50	196.96

4	-2	2	484.07	533.80	36.81

6	-2	2	27452.51	29644.61	604.08

8	-2	2	78.21	163.44	45.94

10	-2	2	1223.52	1201.93	77.49

12	-2	2	561.92	579.44	77.26

-13	-1	2	1312.62	1491.90	98.63

-11	-1	2	1365.07	1531.89	81.76

-9	-1	2	200.21	225.04	50.82

-7	-1	2	454.55	499.78	47.99

-5	-1	2	2980.53	2865.86	91.49

-3	-1	2	3052.71	3067.89	67.75

-1	-1	2	315.65	392.19	18.51

1	-1	2	24.03	72.77	19.11

3	-1	2	6906.93	7291.35	214.37

5	-1	2	260.47	322.25	33.75

7	-1	2	8.05	68.50	39.23

9	-1	2	1254.00	1246.55	81.96

11	-1	2	3227.80	2991.77	121.71

13	-1	2	259.38	263.46	74.61

-14	0	2	743.95	775.27	83.36

-12	0	2	104.10	80.50	51.84

-10	0	2	349.86	395.83	59.36

-8	0	2	8773.21	8761.50	265.68

-6	0	2	2621.32	2815.31	83.49

-4	0	2	5860.54	6129.40	103.73

-2	0	2	1916.78	1877.61	54.04

0	0	2	0.55	-12.81	46.35

2	0	2	8124.27	8082.65	198.76

4	0	2	7954.46	8725.38	185.01

6	0	2	18938.24	19866.22	482.66

8	0	2	1176.89	1181.90	74.64

10	0	2	3849.70	3744.07	114.42

12	0	2	0.65	12.81	56.51

14	0	2	165.73	189.46	78.26

-13	1	2	20.37	168.31	55.90

-11	1	2	344.56	439.13	55.91

-9	1	2	36.00	55.70	46.14

-7	1	2	1797.14	1909.50	75.70

-5	1	2	10340.17	10934.68	220.69

-3	1	2	8850.43	8920.88	232.43

-1	1	2	1611.09	1764.66	54.43

1	1	2	4974.02	4571.09	101.00

3	1	2	623.78	606.75	31.93

5	1	2	4770.88	5039.41	162.96

7	1	2	316.77	421.86	53.67

9	1	2	11054.22	10240.70	330.50

11	1	2	14660.21	14437.20	442.12

13	1	2	734.23	662.22	91.09

-14	2	2	1375.64	1174.02	111.85

-12	2	2	2084.77	1992.77	109.04

-10	2	2	12.20	-27.65	41.47

-8	2	2	874.07	913.09	69.35

-6	2	2	1495.14	1548.21	48.53

-4	2	2	66.62	84.57	28.05

-2	2	2	7364.06	7249.90	206.24

0	2	2	6750.18	5823.54	174.36

2	2	2	5480.01	5183.25	130.87

4	2	2	2647.65	2660.87	82.90

6	2	2	13063.59	12846.20	287.61

8	2	2	3703.47	4067.16	125.44

10	2	2	4.72	40.86	115.26

12	2	2	3731.17	3856.72	144.31

-13	3	2	110.71	96.15	69.12

-11	3	2	1617.99	1505.35	86.85

-9	3	2	83.24	121.76	49.19

-7	3	2	254.97	273.63	33.34

-5	3	2	3661.60	3922.48	108.81

-3	3	2	5765.27	5783.47	154.84

-1	3	2	680.41	650.93	33.16

1	3	2	1796.53	1883.91	55.19

3	3	2	11745.53	10885.50	298.80

5	3	2	421.69	330.00	46.36

7	3	2	13376.21	13665.31	330.73

9	3	2	1477.20	1455.75	88.28

11	3	2	9886.32	9934.23	269.10

13	3	2	460.28	88.03	197.00

-12	4	2	7.67	31.51	51.83

-10	4	2	5156.82	5086.06	168.45

-8	4	2	451.06	531.73	68.01

-6	4	2	1258.34	1363.68	68.96

-4	4	2	1937.71	2030.27	69.81

-2	4	2	1399.63	1412.09	47.21

0	4	2	936.11	913.64	40.08

2	4	2	3783.90	3745.68	110.50

4	4	2	35172.53	32690.35	602.74

6	4	2	1248.11	1149.67	66.31

8	4	2	12757.52	13930.80	356.95

10	4	2	8664.07	8292.79	236.19

12	4	2	20.86	-13.82	62.61

-13	5	2	4946.57	4303.15	176.93

-11	5	2	12108.65	11281.26	345.44

-9	5	2	6803.27	6584.73	126.68

-7	5	2	61782.77	62852.13	1062.80

-5	5	2	1289.43	1384.66	66.52

-3	5	2	25597.08	25091.03	532.41

-1	5	2	82801.76	85026.48	930.26

1	5	2	117590.37	111644.92	1069.74

3	5	2	68084.58	60810.03	833.50

5	5	2	3011.00	3030.92	92.64

7	5	2	39948.27	38455.12	824.63

9	5	2	1350.62	1187.15	76.88

11	5	2	7377.97	7280.17	191.99

13	5	2	871.39	777.54	96.18

-12	6	2	3815.11	3690.46	161.20

-10	6	2	17819.90	17274.78	349.84

-8	6	2	3751.31	3742.97	114.01

-6	6	2	5072.85	5338.29	160.56

-4	6	2	15130.63	16836.24	495.51

-2	6	2	3294.88	3219.89	108.35

0	6	2	152762.44	154411.86	1371.65

2	6	2	1771.98	1722.74	71.22

4	6	2	1488.36	1379.10	67.74

6	6	2	222.10	125.43	54.08

8	6	2	1888.89	1800.38	89.92

10	6	2	5588.07	5480.37	153.18

12	6	2	1472.84	1610.11	118.97

-11	7	2	1156.46	1079.94	70.88

-9	7	2	688.25	713.06	67.91

-7	7	2	13251.65	13006.20	379.55

-5	7	2	863.87	900.45	70.36

-3	7	2	11699.27	11798.04	307.76

-1	7	2	12858.61	13121.35	305.41

1	7	2	8127.10	7545.26	240.32

3	7	2	52.15	0.00	95.13

5	7	2	12759.21	12341.01	332.50

7	7	2	3566.04	3498.08	111.15

9	7	2	2694.28	2805.58	111.10

11	7	2	1079.59	969.97	101.47

-10	8	2	1781.55	1702.03	115.73

-8	8	2	119.79	117.50	49.19

-6	8	2	1.09	38.42	118.30

-4	8	2	277.21	129.30	58.35

-2	8	2	3784.71	3847.65	112.21

0	8	2	3.76	68.10	45.33

2	8	2	899.62	897.84	66.70

4	8	2	7808.98	7635.21	274.99

6	8	2	2058.49	2088.39	92.37

8	8	2	959.64	936.82	74.63

10	8	2	380.40	460.68	77.86

-9	9	2	3306.78	3342.77	141.44

-7	9	2	3337.17	3302.00	120.89

-5	9	2	4141.40	3976.54	119.72

-3	9	2	1501.17	1545.06	85.43

-1	9	2	1588.28	1640.16	86.86

1	9	2	1011.17	1228.53	74.84

3	9	2	43.10	71.15	49.80

5	9	2	946.11	888.65	70.97

7	9	2	10.83	45.53	116.27

9	9	2	0.45	80.90	168.31

11	9	2	228.66	124.41	77.25

-8	10	2	111.50	150.43	62.41

-6	10	2	85.96	143.52	54.07

-4	10	2	4908.46	4842.67	135.44

-2	10	2	5762.96	5167.73	178.08

0	10	2	1359.42	1475.99	78.91

2	10	2	1455.79	1497.80	76.07

4	10	2	429.17	494.24	59.77

6	10	2	15.51	-117.29	142.70

8	10	2	6.64	54.27	138.23

10	10	2	249.50	30.70	171.17

-7	11	2	11804.25	11642.33	366.74

-5	11	2	3094.98	3090.12	134.11

-3	11	2	3561.34	3413.84	124.37

-1	11	2	1718.23	1567.05	89.91

1	11	2	1318.44	1244.87	80.33

3	11	2	118.27	114.04	51.63

5	11	2	1758.28	1885.55	106.79

7	11	2	2864.83	3445.23	140.60

9	11	2	2554.12	2955.01	147.29

-6	12	2	2.32	-210.79	219.33

-4	12	2	323.65	54.89	193.74

-2	12	2	702.89	785.44	76.65

0	12	2	734.61	805.18	79.70

4	12	2	2188.68	2148.42	120.43

6	12	2	23.16	0.00	122.37

8	12	2	14.15	63.42	142.09

-5	13	2	4.27	-126.44	194.94

-3	13	2	461.47	524.53	85.59

-1	13	2	1508.05	1373.41	105.35

1	13	2	1114.92	1244.91	99.85

3	13	2	914.79	1217.98	101.26

5	13	2	1306.44	1564.86	115.10

-2	14	2	1970.14	1887.58	120.82

0	14	2	1164.43	1143.24	107.78

2	14	2	1170.49	1273.18	111.64

-5	-15	3	608.00	751.24	96.98

-3	-15	3	109.91	-60.78	160.79

-1	-15	3	1796.64	1714.61	117.77

1	-15	3	1032.82	1014.07	105.74

-8	-14	3	4476.06	4630.55	182.60

-6	-14	3	432.59	379.77	83.56

-4	-14	3	2564.26	2814.36	132.65

-2	-14	3	793.59	811.49	91.50

0	-14	3	3402.10	3333.75	142.87

2	-14	3	1081.05	1305.90	96.79

4	-14	3	2919.70	3006.66	144.87

-9	-13	3	517.57	624.36	89.25

-7	-13	3	679.51	781.36	87.63

-5	-13	3	251.47	260.82	67.09

-3	-13	3	7433.72	7496.95	235.22

-1	-13	3	267.88	252.08	55.50

1	-13	3	4993.70	4836.10	164.54

3	-13	3	769.65	825.71	86.41

5	-13	3	3966.66	4039.35	158.97

-10	-12	3	481.94	599.55	82.75

-8	-12	3	676.78	757.57	82.34

-6	-12	3	1708.56	1518.18	96.62

-4	-12	3	1637.49	1611.14	88.68

-2	-12	3	1787.30	1775.01	90.52

0	-12	3	4184.51	3977.44	126.24

2	-12	3	5361.32	5416.05	156.43

4	-12	3	1634.11	1720.91	103.93

6	-12	3	7065.00	7407.35	165.80

8	-12	3	811.91	969.26	90.48

-11	-11	3	1106.91	1079.57	94.15

-9	-11	3	10925.32	10696.37	336.49

-7	-11	3	255.62	240.09	51.03

-5	-11	3	13925.98	14967.68	434.36

-3	-11	3	27984.93	29613.12	817.42

-1	-11	3	34896.61	32283.96	826.06

1	-11	3	12560.96	11680.79	366.77

3	-11	3	3012.09	2945.07	105.01

5	-11	3	7669.70	7836.17	401.08

7	-11	3	8115.74	8464.46	261.53

9	-11	3	9332.10	9000.09	240.59

-12	-10	3	5087.75	5595.46	190.99

-10	-10	3	1490.35	1529.42	105.76

-8	-10	3	4476.21	4917.04	141.52

-6	-10	3	11329.42	11671.71	367.81

-4	-10	3	6822.32	6684.00	219.79

-2	-10	3	10083.19	9916.32	310.61

0	-10	3	95.95	85.18	47.77

2	-10	3	856.23	925.44	69.55

4	-10	3	3062.06	2925.31	74.25

6	-10	3	2033.11	1848.76	91.75

8	-10	3	4386.22	4370.32	161.65

10	-10	3	1711.94	1668.98	114.10

-13	-9	3	829.36	847.67	95.16

-11	-9	3	7029.17	7468.67	223.95

-9	-9	3	2623.27	2497.88	106.01

-7	-9	3	1127.26	1201.30	68.13

-5	-9	3	54.00	62.20	44.72

-3	-9	3	1343.36	1415.92	72.82

-1	-9	3	590.40	535.58	56.73

1	-9	3	41.83	14.84	103.67

3	-9	3	2425.23	2555.37	75.09

5	-9	3	3.72	-38.83	113.22

7	-9	3	26.23	65.05	48.18

9	-9	3	955.28	894.70	93.33

-12	-8	3	1740.53	1616.38	115.53

-10	-8	3	281.02	281.36	56.31

-8	-8	3	65.56	139.04	42.49

-6	-8	3	11221.03	10638.23	308.78

-4	-8	3	39.53	-20.12	42.89

-2	-8	3	5503.92	5370.47	163.32

0	-8	3	16094.87	17083.87	488.94

2	-8	3	17.94	-27.71	45.94

4	-8	3	24.22	-119.93	119.93

6	-8	3	59.05	93.10	41.27

8	-8	3	2899.42	2766.72	113.14

10	-8	3	804.84	779.77	87.84

-13	-7	3	7722.70	8375.79	243.95

-11	-7	3	8713.07	8768.92	248.79

-9	-7	3	25648.03	26585.28	771.82

-7	-7	3	1025.57	1031.91	69.15

-5	-7	3	20040.68	18740.94	521.93

-3	-7	3	1208.61	1135.71	62.25

-1	-7	3	1086.69	951.98	55.74

1	-7	3	13143.90	12975.55	343.00

3	-7	3	14.26	76.02	38.01

5	-7	3	31407.70	31517.34	740.83

7	-7	3	1027.95	1017.21	68.94

9	-7	3	335.02	338.90	59.57

11	-7	3	477.14	441.78	77.87

-14	-6	3	601.65	599.37	93.32

-12	-6	3	1118.65	1107.06	91.51

-10	-6	3	320.95	392.57	51.03

-8	-6	3	11.45	23.58	44.72

-6	-6	3	2547.79	2477.49	87.33

-4	-6	3	6408.80	6591.58	197.99

-2	-6	3	18217.19	17272.81	407.12

0	-6	3	87.29	144.79	21.27

2	-6	3	5290.15	5526.68	146.86

4	-6	3	244.31	280.55	40.86

6	-6	3	950.23	1096.95	69.14

8	-6	3	89.09	220.97	43.30

10	-6	3	2297.31	2348.54	110.47

12	-6	3	3869.24	3791.80	165.27

-13	-5	3	487.97	554.62	79.70

-11	-5	3	1756.46	1519.08	88.28

-9	-5	3	2800.04	2865.27	103.39

-7	-5	3	367.17	401.14	50.01

-5	-5	3	351.44	413.35	43.31

-3	-5	3	27.51	39.44	26.02

-1	-5	3	691.27	681.77	25.59

1	-5	3	1134.95	955.24	42.93

3	-5	3	7931.33	8572.04	214.37

5	-5	3	2277.90	2380.05	82.63

7	-5	3	13.15	16.26	113.63

11	-5	3	584.01	450.55	78.68

-14	-4	3	119.43	39.44	66.68

-12	-4	3	181.87	-47.37	150.03

-10	-4	3	3231.36	3379.17	115.82

-8	-4	3	3230.73	3289.86	98.55

-6	-4	3	11049.54	10652.53	252.57

-4	-4	3	8477.25	8115.23	186.44

-2	-4	3	574.32	552.33	21.79

0	-4	3	66.75	69.12	21.95

2	-4	3	6.97	-52.04	78.87

4	-4	3	31002.94	31769.45	585.49

6	-4	3	7982.15	8493.66	252.10

8	-4	3	6952.88	7060.08	216.33

10	-4	3	4838.08	4825.43	155.38

12	-4	3	26.80	-19.11	66.67

-13	-3	3	144.40	228.69	68.10

-11	-3	3	26.50	41.47	117.29

-9	-3	3	463.49	609.14	54.90

-7	-3	3	184.16	211.02	43.71

-5	-3	3	2191.10	2009.23	67.80

-3	-3	3	3607.74	3269.05	86.10

-1	-3	3	2483.43	2177.34	68.51

1	-3	3	9498.90	9645.35	238.28

3	-3	3	1754.06	1729.10	54.56

5	-3	3	265.65	310.25	43.91

7	-3	3	583.56	731.38	57.34

9	-3	3	4673.04	4597.44	148.48

11	-3	3	82.22	0.00	159.17

13	-3	3	4149.59	4261.73	166.71

-14	-2	3	407.85	468.00	68.72

-12	-2	3	4131.47	4059.15	129.89

-10	-2	3	184.25	223.41	52.25

-8	-2	3	639.54	589.49	56.33

-6	-2	3	1461.94	1569.00	60.03

-4	-2	3	355.44	402.95	21.60

-2	-2	3	10032.01	9262.04	216.73

0	-2	3	74.51	131.33	22.57

2	-2	3	116.21	119.95	25.82

4	-2	3	6315.81	6387.03	174.22

6	-2	3	24046.50	24561.54	569.13

8	-2	3	4084.78	4143.83	132.78

10	-2	3	4961.81	5133.92	140.74

12	-2	3	409.19	232.58	87.01

-13	-1	3	289.36	313.07	66.48

-11	-1	3	26.25	41.06	91.68

-9	-1	3	262.76	309.22	51.64

-7	-1	3	1279.30	1388.60	61.23

-5	-1	3	13404.38	13953.06	259.18

-3	-1	3	7865.79	8306.89	216.03

-1	-1	3	0.60	-22.16	22.16

1	-1	3	414.39	519.66	28.07

3	-1	3	2659.69	2713.69	73.97

5	-1	3	204.07	39.03	100.63

7	-1	3	262.32	285.23	49.61

9	-1	3	5090.12	5089.47	173.97

11	-1	3	6081.74	5738.73	186.62

13	-1	3	61.10	91.07	64.44

-14	0	3	698.97	756.35	87.83

-12	0	3	2080.17	2145.58	100.49

-10	0	3	5538.99	5380.28	173.40

-8	0	3	132.97	104.69	46.35

-6	0	3	3674.57	3942.69	148.55

-4	0	3	9620.58	10131.21	271.34

-2	0	3	945.74	924.87	33.38

0	0	3	320.81	277.00	28.47

2	0	3	2398.55	2552.45	75.62

4	0	3	27198.43	28492.19	503.09

6	0	3	5168.02	5477.45	159.64

8	0	3	10310.85	11267.74	314.15

10	0	3	425.22	528.40	58.76

12	0	3	4731.67	4966.67	163.91

-13	1	3	29515.37	27183.74	671.93

-11	1	3	30.71	103.87	36.39

-9	1	3	9597.46	9718.22	300.34

-7	1	3	25929.91	25757.80	419.35

-5	1	3	8282.44	9559.72	216.39

-3	1	3	48310.40	53086.45	585.49

-1	1	3	5641.68	5853.47	175.51

1	1	3	233185.19	213723.33	1169.12

3	1	3	97046.94	99800.26	888.89

5	1	3	40545.68	42008.57	679.63

7	1	3	9835.85	10168.57	289.29

9	1	3	67.37	66.47	46.55

11	1	3	17730.59	17492.84	490.24

13	1	3	169.22	60.58	154.50

-14	2	3	8770.44	8423.26	283.57

-12	2	3	2307.51	2156.71	113.52

-10	2	3	10635.95	11079.80	355.46

-8	2	3	923.57	992.89	74.13

-6	2	3	162829.80	177780.34	1504.09

-4	2	3	31556.02	34616.48	542.58

-2	2	3	23848.28	22144.84	379.22

0	2	3	88124.95	85643.70	729.80

2	2	3	110806.04	108061.87	903.46

4	2	3	74959.18	72347.78	857.76

6	2	3	16532.74	16518.19	475.53

8	2	3	27179.88	26111.22	698.69

10	2	3	6297.67	6131.42	176.88

12	2	3	5971.80	5943.64	184.96

-13	3	3	2879.32	2493.75	134.29

-11	3	3	2041.80	2064.00	95.61

-9	3	3	6819.86	7174.37	186.65

-7	3	3	10962.41	11271.86	296.83

-5	3	3	277.53	221.00	42.29

-3	3	3	25614.61	26513.19	483.28

-1	3	3	1181.71	966.58	40.29

1	3	3	1006.79	1091.93	42.11

3	3	3	25669.91	24076.38	474.82

5	3	3	1204.63	1232.51	62.04

7	3	3	24.79	68.71	43.30

9	3	3	462.62	459.89	57.33

11	3	3	3417.16	3183.35	131.88

13	3	3	2484.70	2281.17	136.30

-12	4	3	297.76	329.95	68.31

-10	4	3	6379.71	6152.72	132.59

-8	4	3	17.93	0.00	51.83

-6	4	3	1396.87	1449.60	71.20

-4	4	3	49.96	-19.11	41.27

-2	4	3	10036.89	10816.34	226.88

0	4	3	1005.05	953.07	43.53

2	4	3	138.74	-27.24	81.93

4	4	3	26.85	-44.31	82.94

6	4	3	3919.68	3716.31	117.11

8	4	3	2367.46	2285.71	98.69

10	4	3	1088.75	1070.27	79.51

12	4	3	43.43	178.68	55.70

-13	5	3	6.03	-229.90	229.90

-11	5	3	1997.21	2002.78	83.20

-9	5	3	2448.31	2421.53	96.24

-7	5	3	1384.58	1451.48	79.73

-5	5	3	19397.10	19658.88	542.57

-3	5	3	2757.49	2812.93	83.69

-1	5	3	1856.95	2016.50	68.59

1	5	3	174.91	108.97	43.91

3	5	3	11681.99	10557.50	259.54

5	5	3	1.50	-54.27	112.00

7	5	3	508.77	428.39	62.62

9	5	3	1732.60	1562.20	84.42

11	5	3	33.80	54.27	167.09

-12	6	3	392.17	478.67	55.25

-10	6	3	2215.28	2240.05	107.01

-8	6	3	4468.45	4392.39	133.59

-6	6	3	214.53	-32.53	147.79

-4	6	3	81.94	121.36	46.14

-2	6	3	407.54	348.29	52.66

0	6	3	5080.08	4828.04	133.13

2	6	3	255.40	174.84	48.79

4	6	3	7071.38	6906.03	192.17

6	6	3	119.69	0.00	114.04

8	6	3	813.77	823.93	68.32

10	6	3	7.67	-12.60	54.48

12	6	3	508.15	556.45	88.85

-11	7	3	351.64	300.68	70.54

-9	7	3	11418.44	11614.99	335.59

-7	7	3	3177.55	3182.50	105.84

-5	7	3	23098.51	23613.81	673.06

-3	7	3	8704.61	8610.09	280.29

-1	7	3	1141.05	1195.34	66.92

1	7	3	362.57	364.54	48.59

3	7	3	1837.19	1740.98	83.42

5	7	3	6235.08	5790.55	172.45

7	7	3	80.52	137.42	47.97

9	7	3	5862.33	5566.18	167.65

11	7	3	730.47	721.19	86.21

-10	8	3	528.11	490.99	78.48

-8	8	3	5637.14	5560.52	166.42

-6	8	3	237.44	263.87	46.35

-4	8	3	2115.43	2212.23	96.03

-2	8	3	251.22	228.30	57.74

0	8	3	1608.17	1666.69	83.20

2	8	3	2444.75	2616.04	97.89

4	8	3	7.90	-14.64	47.97

6	8	3	3645.46	3673.86	117.87

8	8	3	938.42	985.20	74.02

10	8	3	2057.53	2078.30	125.71

-9	9	3	504.14	404.18	84.17

-7	9	3	370.79	346.02	62.01

-5	9	3	661.30	641.90	64.05

-3	9	3	999.97	988.32	67.31

-1	9	3	2687.37	2817.38	108.06

1	9	3	53.08	23.99	50.82

3	9	3	65.60	85.58	45.94

5	9	3	53.38	167.91	45.53

7	9	3	1182.33	1071.31	87.24

9	9	3	16.37	28.26	61.19

-8	10	3	1.31	-86.59	180.30

-6	10	3	2.14	50.61	129.08

-4	10	3	8920.19	8676.22	278.82

-2	10	3	1688.67	1701.31	87.06

0	10	3	8432.48	7604.78	250.06

2	10	3	733.60	728.95	66.29

4	10	3	169.47	54.89	53.46

6	10	3	867.09	867.23	87.03

8	10	3	2639.92	2691.93	132.86

-7	11	3	2958.28	3046.22	138.97

-5	11	3	1171.04	1156.49	99.44

-3	11	3	57.01	91.07	50.21

-1	11	3	0.62	-6.71	46.14

1	11	3	74.02	-139.86	139.86

3	11	3	1.24	-48.18	152.25

5	11	3	175.69	-26.02	139.66

7	11	3	4321.26	4661.97	166.93

-6	12	3	5.04	5.08	62.20

-4	12	3	719.57	723.63	86.21

-2	12	3	1785.72	1795.62	115.33

0	12	3	208.41	165.07	65.05

2	12	3	179.73	243.74	69.73

4	12	3	291.56	260.83	73.39

6	12	3	1340.02	1533.77	113.27

-3	13	3	1435.87	1366.03	110.84

-1	13	3	256.52	88.02	78.67

1	13	3	87.91	180.10	70.74

3	13	3	1460.54	1426.86	109.01

5	13	3	69.55	26.43	75.01

0	14	3	13456.67	14373.32	432.81

-5	-15	4	3660.71	4077.88	167.09

-3	-15	4	1351.89	1299.50	112.46

-1	-15	4	12173.51	12899.29	342.48

1	-15	4	5969.77	6079.87	197.16

-8	-14	4	7157.07	7735.46	222.70

-6	-14	4	4441.66	4709.57	174.47

-4	-14	4	7089.51	7880.50	253.09

-2	-14	4	4362.43	4684.88	164.90

0	-14	4	3956.11	3946.90	156.74

2	-14	4	2511.80	2719.28	132.24

4	-14	4	1505.13	1543.81	113.28

-9	-13	4	3098.83	3160.26	148.34

-7	-13	4	3082.46	3091.01	140.41

-5	-13	4	1403.99	1487.29	98.43

-3	-13	4	712.17	560.16	75.23

-1	-13	4	1556.21	1685.70	91.93

1	-13	4	4.78	-49.40	130.91

3	-13	4	513.82	496.48	74.21

5	-13	4	446.60	400.54	52.58

-10	-12	4	1150.66	1224.98	107.37

-8	-12	4	3594.74	3818.43	144.91

-6	-12	4	2809.63	3042.51	118.02

-4	-12	4	1402.69	1393.79	79.73

-2	-12	4	789.68	750.92	63.85

0	-12	4	5091.85	5026.19	150.32

2	-12	4	922.88	882.51	69.75

4	-12	4	5604.09	5259.00	170.38

6	-12	4	4492.08	4263.90	166.13

8	-12	4	8.16	32.52	117.29

-11	-11	4	8190.06	8237.21	249.69

-9	-11	4	10315.79	10331.86	332.96

-7	-11	4	2306.72	2387.09	104.78

-5	-11	4	2897.36	2980.21	108.67

-3	-11	4	3039.99	3238.82	106.85

-1	-11	4	17720.73	17893.88	440.11

1	-11	4	105.37	105.50	44.11

3	-11	4	3379.46	3321.45	118.67

5	-11	4	3337.64	3079.12	121.10

7	-11	4	55.62	0.00	152.66

9	-11	4	2926.90	3394.82	161.14

-12	-10	4	6049.49	6488.38	204.70

-10	-10	4	395.45	423.48	67.29

-8	-10	4	1852.96	1772.99	91.54

-6	-10	4	106.55	-133.56	133.56

-4	-10	4	823.26	639.12	68.53

-2	-10	4	2422.46	2398.65	96.05

0	-10	4	5760.28	5671.76	171.81

2	-10	4	11911.60	11811.72	248.80

4	-10	4	613.60	673.00	57.95

6	-10	4	1943.62	1967.49	99.68

-13	-9	4	336.79	240.29	76.44

-11	-9	4	4153.53	4177.87	156.75

-9	-9	4	9.37	-3.25	43.50

-7	-9	4	2247.76	2129.89	95.63

-5	-9	4	154.55	150.03	50.01

-3	-9	4	351.66	355.99	53.47

-1	-9	4	258.90	201.88	49.40

1	-9	4	774.92	799.87	57.24

3	-9	4	5199.37	5094.84	162.39

5	-9	4	548.82	614.02	56.93

7	-9	4	989.33	884.36	75.44

9	-9	4	421.43	496.87	73.19

-12	-8	4	689.09	663.84	80.72

-10	-8	4	125.94	84.97	51.43

-8	-8	4	2301.62	2164.54	99.90

-6	-8	4	6911.92	6611.01	198.64

-4	-8	4	355.81	451.15	47.37

-2	-8	4	3875.81	3667.22	107.36

0	-8	4	446.18	516.90	37.01

2	-8	4	31.90	-95.95	133.55

4	-8	4	2456.77	2490.30	94.43

6	-8	4	4682.17	4542.82	127.09

8	-8	4	13203.97	13150.44	427.75

10	-8	4	14.10	28.86	126.03

-13	-7	4	5.23	-29.47	141.68

-11	-7	4	1580.62	1544.56	93.97

-9	-7	4	1229.06	1181.42	73.62

-7	-7	4	5.65	-32.93	43.70

-5	-7	4	0.21	90.86	45.53

-3	-7	4	23.97	-40.86	40.86

-1	-7	4	1972.27	1915.32	61.97

1	-7	4	3459.98	3174.57	89.01

3	-7	4	7151.90	7491.13	237.52

5	-7	4	14542.41	15717.73	370.63

7	-7	4	32.68	0.00	119.53

9	-7	4	502.44	576.38	66.28

11	-7	4	256.01	30.29	168.53

-14	-6	4	566.91	475.54	82.54

-12	-6	4	152.37	266.51	63.42

-10	-6	4	19.85	-138.43	138.43

-8	-6	4	674.67	701.31	62.42

-6	-6	4	3002.94	2797.37	87.55

-4	-6	4	15.68	29.27	34.56

-2	-6	4	3.86	14.62	26.06

0	-6	4	4738.79	4956.99	163.77

2	-6	4	382.91	426.57	46.15

4	-6	4	9662.56	9801.93	269.93

6	-6	4	4410.16	4390.08	148.69

8	-6	4	4928.56	4853.79	146.65

10	-6	4	6873.06	6921.54	208.66

12	-6	4	76.34	138.03	73.99

-13	-5	4	776.76	753.13	90.68

-9	-5	4	4668.23	4452.48	136.28

-7	-5	4	1555.59	1579.52	73.85

-5	-5	4	2005.67	1827.55	66.96

-3	-5	4	22458.87	21533.29	958.75

-1	-5	4	2883.42	2817.32	81.30

1	-5	4	7576.85	7736.40	192.59

3	-5	4	1888.09	1832.49	68.18

5	-5	4	100.32	90.05	44.93

7	-5	4	3019.72	2961.63	108.49

9	-5	4	216.96	172.39	49.20

11	-5	4	1140.14	1299.83	93.54

-14	-4	4	4156.44	4216.66	166.31

-12	-4	4	1438.39	1465.57	87.05

-10	-4	4	397.02	292.56	62.42

-8	-4	4	69.49	14.03	124.41

-6	-4	4	21864.70	21729.93	507.42

-4	-4	4	12746.94	12480.90	233.62

-2	-4	4	4902.14	5311.33	139.87

0	-4	4	8223.37	7175.43	163.04

2	-4	4	3118.93	3388.08	103.72

4	-4	4	79.00	-84.97	106.32

6	-4	4	5026.09	5124.60	168.33

8	-4	4	16953.99	17641.54	430.38

10	-4	4	488.88	451.14	62.62

12	-4	4	3289.65	3253.52	147.54

-13	-3	4	5191.05	5312.92	171.06

-11	-3	4	12.45	-5.89	44.92

-9	-3	4	26975.54	26997.64	694.72

-7	-3	4	16588.56	17667.32	474.44

-5	-3	4	10584.88	10424.80	157.23

-3	-3	4	18193.36	19474.39	367.23

-1	-3	4	2196.42	2000.96	60.93

1	-3	4	16192.03	14233.71	312.18

3	-3	4	10759.22	12267.80	335.87

5	-3	4	106116.40	112012.55	1203.55

7	-3	4	181.76	119.13	46.76

9	-3	4	4391.84	4217.31	126.25

11	-3	4	1102.99	1117.43	90.70

13	-3	4	176.97	144.74	74.81

-14	-2	4	606.34	689.85	85.19

-12	-2	4	35093.39	33951.08	956.40

-10	-2	4	6399.75	5941.29	180.19

-8	-2	4	309.38	307.40	50.01

-6	-2	4	39012.70	40940.73	467.60

-4	-2	4	111201.84	120734.62	980.76

-2	-2	4	335387.66	317395.13	1507.31

0	-2	4	4325.00	3671.95	107.27

2	-2	4	83177.41	85324.91	797.04

4	-2	4	60000.48	66127.66	823.71

6	-2	4	28265.13	28394.18	638.33

8	-2	4	8533.27	8707.59	239.35

10	-2	4	66.52	79.89	47.77

12	-2	4	34261.23	32544.95	737.25

-13	-1	4	7516.43	7261.26	220.93

-11	-1	4	170.01	220.77	50.82

-9	-1	4	6030.33	6020.62	196.52

-7	-1	4	8003.06	8299.62	168.70

-5	-1	4	50912.96	55166.84	704.03

-3	-1	4	25802.75	27696.13	418.33

-1	-1	4	5235.29	5160.81	122.36

1	-1	4	2791.95	3123.76	105.21

3	-1	4	1147.23	1194.94	44.97

5	-1	4	2227.90	2204.28	73.28

7	-1	4	6.17	-123.18	123.18

9	-1	4	8044.77	8618.86	252.49

11	-1	4	650.22	768.55	75.43

13	-1	4	223.83	193.53	72.78

-14	0	4	221.08	145.35	71.35

-12	0	4	1092.83	1113.98	81.55

-10	0	4	8894.44	8807.79	254.65

-8	0	4	1292.97	1408.28	50.42

-6	0	4	4500.99	4572.33	134.35

-4	0	4	3040.91	3420.63	87.64

-2	0	4	9916.40	10651.34	253.41

0	0	4	975.16	939.99	37.45

2	0	4	1907.94	1922.53	59.87

4	0	4	273.18	326.93	38.43

6	0	4	38.72	70.94	42.69

8	0	4	171.07	-66.68	137.42

10	0	4	128.16	-87.82	155.31

12	0	4	3456.31	3115.41	149.99

-13	1	4	1298.05	1250.29	95.38

-11	1	4	106.56	61.59	52.45

-9	1	4	477.04	483.28	41.85

-7	1	4	3162.98	3418.96	96.11

-5	1	4	10868.24	11428.12	339.19

-3	1	4	5326.42	5720.91	150.94

-1	1	4	21.77	23.17	73.18

1	1	4	3657.55	3276.67	92.21

3	1	4	12096.75	11832.97	327.65

5	1	4	354.33	484.30	48.80

7	1	4	738.74	712.73	60.80

9	1	4	1610.49	1464.54	84.41

11	1	4	812.31	842.81	85.81

13	1	4	1545.83	1415.90	114.91

-14	2	4	6179.42	6356.82	203.48

-12	2	4	1394.83	1404.72	94.98

-10	2	4	10425.16	10353.79	304.48

-8	2	4	7038.15	7461.88	213.76

-6	2	4	17397.60	18411.71	492.42

-4	2	4	1111.81	1325.81	50.45

-2	2	4	575.77	680.29	37.42

0	2	4	1004.56	1122.29	41.91

2	2	4	1381.61	1467.21	49.45

4	2	4	6008.29	5571.46	187.53

6	2	4	2111.74	2124.32	84.04

8	2	4	1573.91	1539.03	85.43

10	2	4	1732.93	1631.12	93.97

12	2	4	189.25	231.14	64.64

-13	3	4	2328.93	2134.01	127.15

-11	3	4	1435.92	1453.14	62.40

-9	3	4	983.53	1043.23	76.67

-7	3	4	8041.50	8573.28	267.16

-5	3	4	15294.68	16129.87	447.83

-3	3	4	1285.71	1226.87	49.44

-1	3	4	37988.57	39217.75	582.12

1	3	4	16005.98	14578.34	367.06

3	3	4	24.37	-99.40	109.97

5	3	4	2435.95	2516.23	83.66

7	3	4	2612.57	2575.74	98.50

9	3	4	2699.09	2807.99	105.21

11	3	4	278.09	374.26	61.80

13	3	4	1184.36	1173.13	108.39

-12	4	4	2492.44	2417.69	88.93

-10	4	4	730.72	731.18	65.07

-8	4	4	13447.08	13990.94	377.67

-6	4	4	831.88	897.22	61.21

-4	4	4	8567.40	9041.46	241.50

-2	4	4	5215.46	5236.50	175.02

0	4	4	592.44	578.75	43.72

2	4	4	10640.35	9965.99	241.09

4	4	4	27.58	26.63	43.09

6	4	4	13653.99	13067.62	344.76

8	4	4	1.20	19.31	107.94

10	4	4	1165.65	1234.19	80.12

12	4	4	922.48	762.91	95.57

-13	5	4	518.56	521.05	91.08

-11	5	4	722.09	637.83	81.33

-9	5	4	1118.59	1098.57	74.43

-7	5	4	1427.43	1398.80	77.70

-5	5	4	5517.53	5678.53	182.24

-3	5	4	1891.58	2076.85	78.34

-1	5	4	31.72	21.95	105.30

1	5	4	146.17	0.00	119.74

3	5	4	572.25	483.13	52.87

5	5	4	4585.79	4351.60	128.76

7	5	4	1259.25	1203.41	79.52

9	5	4	1378.79	1304.88	85.83

11	5	4	1562.50	1610.99	114.91

-12	6	4	333.81	321.21	76.44

-10	6	4	2.00	25.21	126.03

-8	6	4	23.70	0.00	110.17

-6	6	4	1447.79	1377.46	79.33

-4	6	4	179.18	306.77	51.23

-2	6	4	11887.20	11614.08	296.82

0	6	4	4947.38	4789.22	158.17

2	6	4	23.44	0.00	113.63

4	6	4	2199.69	1798.43	84.85

6	6	4	712.08	709.84	67.51

8	6	4	947.93	1017.75	73.00

10	6	4	3431.96	3507.02	148.16

12	6	4	4318.72	4340.46	175.67

-11	7	4	260.20	322.42	64.04

-9	7	4	145.50	161.20	61.19

-7	7	4	530.10	614.42	60.99

-5	7	4	5648.44	5645.82	175.45

-3	7	4	7.50	0.00	115.05

-1	7	4	2985.60	3075.37	100.97

1	7	4	4023.24	3771.83	111.61

3	7	4	1.65	-16.06	86.39

5	7	4	3283.05	3168.80	118.27

7	7	4	2951.09	2889.40	113.15

9	7	4	3427.29	3389.85	138.19

11	7	4	4394.54	4480.92	176.09

-10	8	4	24.97	87.81	182.54

-8	8	4	1494.47	1553.04	101.69

-6	8	4	3073.82	2838.48	108.27

-4	8	4	757.70	732.42	64.05

-2	8	4	572.08	572.56	65.47

0	8	4	7443.29	7142.58	223.54

2	8	4	352.66	439.75	61.19

4	8	4	1249.29	1192.62	75.86

6	8	4	45.51	107.13	42.69

8	8	4	1799.42	1604.66	105.77

10	8	4	2462.72	2480.13	135.29

-9	9	4	2004.09	1938.09	117.98

-7	9	4	384.79	303.93	72.38

-5	9	4	11.77	12.40	43.30

-3	9	4	3600.08	3183.42	108.91

-1	9	4	2002.60	1834.85	87.07

1	9	4	551.09	519.68	57.95

3	9	4	460.24	493.84	61.81

5	9	4	1185.21	1260.66	83.79

7	9	4	3767.36	3997.46	147.16

9	9	4	2371.17	2281.31	129.59

-8	10	4	4298.77	4040.17	165.50

-6	10	4	10838.36	10254.88	333.83

-4	10	4	1501.51	1623.02	89.08

-2	10	4	1066.60	968.18	76.06

0	10	4	18191.33	17050.38	463.88

2	10	4	10690.03	10493.40	299.02

4	10	4	17819.47	17551.69	505.20

6	10	4	2067.46	2428.24	121.04

8	10	4	8312.76	8554.65	282.31

-7	11	4	13292.53	12291.02	386.28

-5	11	4	1471.92	1442.75	106.16

-3	11	4	9640.94	10014.75	275.98

-1	11	4	11141.62	10694.22	322.07

1	11	4	10572.50	11025.65	325.06

3	11	4	4351.62	4091.55	150.66

5	11	4	10.60	55.49	59.97

7	11	4	3728.12	4096.73	165.87

-6	12	4	241.94	314.49	72.57

-4	12	4	1807.94	1658.09	113.70

-2	12	4	2456.08	2365.25	132.65

0	12	4	4201.42	4157.91	164.08

2	12	4	10953.30	11462.33	361.35

4	12	4	1035.71	1049.46	97.40

6	12	4	1181.01	1178.42	105.74

-3	13	4	1670.32	1980.75	125.28

-1	13	4	3796.70	3856.04	158.75

1	13	4	1203.92	971.42	108.39

3	13	4	783.42	972.30	98.41

-5	-15	5	27.15	0.00	65.25

-3	-15	5	533.19	590.21	82.14

-1	-15	5	377.17	552.57	75.63

1	-15	5	103.34	76.84	62.20

-8	-14	5	3749.02	3996.57	166.48

-6	-14	5	525.69	603.62	75.63

-4	-14	5	4721.86	5097.91	169.60

-2	-14	5	903.59	927.63	90.49

0	-14	5	5234.98	5128.59	170.45

2	-14	5	8111.58	8203.79	241.75

4	-14	5	441.25	458.89	79.19

-9	-13	5	429.72	536.11	79.08

-7	-13	5	168.26	142.10	64.64

-5	-13	5	1394.16	1542.19	99.04

-3	-13	5	5.29	0.00	166.89

-1	-13	5	2543.78	2765.49	109.26

1	-13	5	1259.32	1521.38	90.70

3	-13	5	353.23	385.83	50.23

5	-13	5	1.98	39.43	59.56

-10	-12	5	13.88	-191.48	191.48

-8	-12	5	1771.75	1867.62	108.21

-6	-12	5	606.97	655.50	68.11

-4	-12	5	782.36	846.69	67.71

-2	-12	5	224.87	150.03	51.64

0	-12	5	232.12	0.00	135.60

2	-12	5	746.40	757.07	50.97

4	-12	5	2164.33	1961.69	115.14

6	-12	5	2883.85	2753.59	137.75

-11	-11	5	1039.80	1080.57	96.99

-9	-11	5	2274.53	2321.23	118.81

-7	-11	5	2371.04	2528.36	103.76

-5	-11	5	145.24	108.35	43.10

-3	-11	5	534.24	492.44	55.91

-1	-11	5	2976.83	2825.39	97.08

1	-11	5	3505.31	3679.71	88.45

3	-11	5	8007.45	7997.19	226.55

5	-11	5	7826.95	7665.03	237.49

7	-11	5	1978.78	2151.07	121.23

-12	-10	5	47.09	105.30	66.67

-10	-10	5	0.30	-21.34	57.53

-8	-10	5	1699.70	1684.21	90.52

-6	-10	5	2.90	-5.49	38.83

-4	-10	5	391.58	436.10	59.37

-2	-10	5	205.94	268.75	54.69

0	-10	5	2436.20	2547.06	69.35

2	-10	5	1027.15	990.78	77.89

4	-10	5	12.87	8.94	45.53

6	-10	5	2118.17	2036.36	103.75

8	-10	5	1132.77	1193.67	98.22

-13	-9	5	115.21	191.49	63.63

-11	-9	5	44.87	84.97	57.12

-9	-9	5	1907.60	1960.18	92.76

-7	-9	5	1020.32	1026.57	74.63

-5	-9	5	6031.24	5675.57	170.21

-3	-9	5	252.66	356.79	52.65

-1	-9	5	3187.39	3293.95	113.10

1	-9	5	14.91	85.78	43.50

3	-9	5	8316.79	8223.37	233.82

5	-9	5	584.92	556.90	58.35

7	-9	5	942.63	1034.41	77.07

9	-9	5	106.68	86.19	70.33

-12	-8	5	2474.45	2623.86	135.09

-10	-8	5	548.18	529.64	63.84

-8	-8	5	7261.66	7095.78	224.90

-6	-8	5	187.08	193.74	46.96

-4	-8	5	3360.24	3039.17	93.47

-2	-8	5	53.73	37.71	80.06

0	-8	5	22337.58	21566.01	556.27

2	-8	5	4178.91	4023.32	122.43

4	-8	5	627.85	613.86	64.86

6	-8	5	5286.76	5461.91	148.30

8	-8	5	2509.32	2416.30	108.24

10	-8	5	964.08	978.06	103.09

-13	-7	5	1186.55	1375.69	106.56

-11	-7	5	1570.09	1501.03	91.53

-9	-7	5	640.89	782.20	61.81

-7	-7	5	2163.59	2108.08	86.48

-5	-7	5	92.79	85.79	41.88

-3	-7	5	23083.58	21337.12	364.89

-1	-7	5	27584.56	26561.31	569.38

1	-7	5	109.85	148.81	40.05

3	-7	5	3101.18	3336.20	99.97

5	-7	5	12684.09	12943.06	349.61

7	-7	5	559.10	574.38	60.18

9	-7	5	5494.30	5138.13	163.55

11	-7	5	851.93	740.53	86.82

-14	-6	5	683.03	529.03	86.61

-12	-6	5	7498.62	7201.92	211.98

-10	-6	5	4423.09	4225.09	124.63

-8	-6	5	25692.36	23796.20	661.94

-6	-6	5	57.69	34.15	39.64

-4	-6	5	19063.83	17448.79	810.59

-2	-6	5	116304.84	112147.20	1096.41

0	-6	5	90781.97	90413.05	985.39

2	-6	5	43606.04	43934.17	732.68

4	-6	5	73.77	54.07	113.23

6	-6	5	33323.15	34094.66	806.22

8	-6	5	8986.83	8351.81	274.98

10	-6	5	4570.07	4555.14	164.71

-13	-5	5	1320.15	1438.61	103.51

-11	-5	5	4504.99	4118.82	131.34

-9	-5	5	14910.54	14422.24	377.95

-7	-5	5	3420.36	3455.57	107.32

-5	-5	5	46102.57	43856.60	505.48

-3	-5	5	53650.38	47984.04	681.15

-1	-5	5	44437.14	41601.15	611.20

1	-5	5	8545.50	8690.90	210.85

3	-5	5	2023.13	2043.98	75.10

5	-5	5	5522.49	5706.66	155.13

7	-5	5	8005.08	8225.12	239.68

9	-5	5	4884.57	4780.50	154.37

11	-5	5	4981.08	4824.55	175.93

-14	-4	5	18.81	-176.24	176.24

-12	-4	5	4526.63	4587.44	139.07

-10	-4	5	1463.80	1513.70	83.39

-8	-4	5	7831.38	7539.52	252.23

-6	-4	5	7339.18	7130.49	151.04

-4	-4	5	759.73	754.77	43.52

-2	-4	5	1301.62	1187.20	44.77

0	-4	5	15063.90	15189.48	350.11

2	-4	5	707.40	729.92	41.90

4	-4	5	4729.02	4837.11	151.05

6	-4	5	2184.57	2322.23	90.55

8	-4	5	23.86	19.51	108.55

10	-4	5	26.23	24.39	135.79

12	-4	5	1317.34	1268.37	103.92

-13	-3	5	3.34	-183.96	183.96

-11	-3	5	5523.43	5109.12	164.20

-9	-3	5	13.91	42.48	43.91

-7	-3	5	806.69	802.16	48.10

-5	-3	5	1697.14	1641.75	55.15

-3	-3	5	8664.75	8359.61	182.47

-1	-3	5	2273.50	2194.99	69.67

1	-3	5	9334.67	10233.61	292.99

3	-3	5	3085.42	3061.09	96.96

5	-3	5	38.96	64.03	38.62

7	-3	5	2067.47	2065.19	94.61

9	-3	5	4201.70	4277.25	127.87

11	-3	5	121.66	0.00	161.61

-14	-2	5	49.13	109.36	67.49

-12	-2	5	22808.78	22400.78	558.23

-10	-2	5	6685.60	6394.85	184.70

-8	-2	5	3170.43	3648.47	155.86

-6	-2	5	44700.90	47911.61	741.29

-4	-2	5	406.73	407.70	35.99

-2	-2	5	201.20	156.96	26.43

0	-2	5	1990.61	1659.49	50.92

2	-2	5	15507.44	16368.50	373.75

4	-2	5	573.20	665.55	50.63

6	-2	5	2525.65	2713.35	91.80

8	-2	5	4702.09	4811.24	133.21

10	-2	5	4320.95	4096.47	135.40

12	-2	5	101.76	137.82	62.20

-13	-1	5	1604.28	1577.07	111.46

-11	-1	5	13.71	20.94	46.35

-9	-1	5	20674.83	20930.67	440.79

-7	-1	5	22682.93	23815.94	563.27

-5	-1	5	580.28	731.68	43.32

-3	-1	5	341.67	592.93	35.99

-1	-1	5	134.62	134.38	29.07

1	-1	5	12.94	0.00	80.09

3	-1	5	504.45	723.51	43.72

5	-1	5	31722.10	34292.28	664.10

7	-1	5	19453.42	20679.83	605.14

9	-1	5	72.07	41.06	136.40

-14	0	5	2203.61	2153.84	123.07

-12	0	5	217.82	0.00	164.66

-10	0	5	16612.01	17255.79	382.18

-8	0	5	6469.57	6888.90	246.15

-6	0	5	1395.14	1398.91	64.29

-4	0	5	21095.55	23327.55	454.06

-2	0	5	66.01	163.24	28.87

0	0	5	1477.57	1183.89	46.82

2	0	5	5.03	-86.39	86.39

4	0	5	33419.18	35665.01	635.53

6	0	5	1878.79	2071.53	83.63

8	0	5	13.85	-132.33	132.33

10	0	5	8040.41	7915.53	238.75

12	0	5	4290.04	4232.16	165.91

-13	1	5	744.09	677.68	87.84

-11	1	5	764.15	791.81	49.46

-9	1	5	276.80	50.82	140.48

-7	1	5	1735.61	1788.84	78.94

-5	1	5	5460.88	5849.33	154.22

-3	1	5	10120.26	11561.59	318.43

-1	1	5	238.26	186.85	32.53

1	1	5	5163.27	5015.59	153.31

3	1	5	191.05	496.46	45.74

5	1	5	1754.21	1692.88	74.27

7	1	5	721.94	878.43	66.29

9	1	5	6746.51	6714.23	189.76

11	1	5	920.53	903.23	85.40

-14	2	5	478.19	300.89	80.31

-12	2	5	63.21	117.54	51.50

-10	2	5	1701.33	1621.81	82.79

-8	2	5	30.64	26.22	47.97

-6	2	5	601.82	715.15	62.02

-4	2	5	117.91	140.07	39.64

-2	2	5	6805.88	6932.42	178.38

0	2	5	270.55	316.77	37.61

2	2	5	632.14	584.46	43.11

4	2	5	3914.05	3830.72	120.61

6	2	5	1846.00	1790.22	83.42

8	2	5	154.52	176.66	49.81

10	2	5	80.57	-71.35	136.81

12	2	5	1480.64	1445.58	111.04

-13	3	5	1617.85	1612.30	80.46

-11	3	5	11.73	0.00	101.23

-9	3	5	97.17	121.36	41.67

-7	3	5	1272.24	1396.33	77.09

-5	3	5	8675.38	9274.94	251.26

-3	3	5	2080.62	2294.82	72.46

-1	3	5	551.44	491.91	40.87

1	3	5	1857.36	1804.07	65.33

3	3	5	1169.99	1133.84	62.86

5	3	5	9043.50	8282.27	263.84

7	3	5	5747.28	5631.66	202.77

9	3	5	9960.37	9797.44	292.82

11	3	5	876.61	854.01	94.55

-12	4	5	3003.31	2780.40	141.83

-10	4	5	1.36	34.35	45.94

-8	4	5	9.99	225.84	50.21

-6	4	5	1355.85	1429.15	74.04

-4	4	5	2790.17	2756.42	95.48

-2	4	5	6838.36	6716.34	168.81

0	4	5	111.88	94.33	43.91

2	4	5	1755.02	1682.59	72.44

4	4	5	635.93	601.07	58.97

6	4	5	7960.64	7693.50	225.43

8	4	5	746.12	672.02	65.07

10	4	5	160.67	80.50	65.05

12	4	5	2303.38	2060.50	127.34

-13	5	5	375.28	323.04	82.34

-11	5	5	1350.90	1458.57	102.29

-9	5	5	961.53	1005.97	70.56

-7	5	5	587.61	638.24	64.45

-5	5	5	2232.66	2375.39	91.98

-3	5	5	12.60	-39.03	125.62

-1	5	5	318.82	313.30	48.18

1	5	5	0.83	52.04	42.48

3	5	5	691.30	574.86	61.82

5	5	5	10373.39	9757.72	305.13

7	5	5	929.47	894.74	70.56

9	5	5	4406.18	4346.09	141.50

11	5	5	6454.10	6249.71	196.38

-12	6	5	1450.49	1502.70	113.28

-10	6	5	8070.63	7536.21	222.20

-8	6	5	941.53	990.10	71.38

-6	6	5	14374.98	13518.47	383.50

-4	6	5	1005.29	1096.77	73.21

-2	6	5	3078.56	2970.55	95.28

0	6	5	1918.84	1802.56	81.80

2	6	5	15158.80	16875.83	379.87

4	6	5	35588.36	33195.38	780.29

6	6	5	5473.93	5399.09	165.43

8	6	5	7185.13	7148.74	203.21

10	6	5	65.85	91.07	61.19

-11	7	5	51.79	30.49	132.74

-9	7	5	5467.30	5895.47	175.97

-7	7	5	15139.39	14897.75	426.32

-5	7	5	11276.33	10546.21	336.79

-3	7	5	30040.70	29224.25	742.89

-1	7	5	880.01	842.71	72.39

1	7	5	82197.13	78545.94	1197.73

3	7	5	16563.92	17173.67	410.73

5	7	5	7766.67	7488.92	210.44

7	7	5	1860.50	1810.80	97.03

9	7	5	491.13	535.31	84.78

-10	8	5	1146.94	1192.45	98.22

-8	8	5	2463.93	2433.08	119.22

-6	8	5	21555.62	19957.67	510.74

-4	8	5	293.92	346.82	51.64

-2	8	5	5082.20	4896.46	155.84

0	8	5	748.35	831.86	70.76

2	8	5	1370.15	1429.02	78.31

4	8	5	1158.16	1058.53	75.04

6	8	5	17241.77	16935.79	486.29

8	8	5	3345.53	3159.09	143.27

10	8	5	127.41	151.04	69.73

-9	9	5	2332.78	2294.70	132.64

-7	9	5	10.26	-52.85	167.29

-5	9	5	40.80	-94.12	133.15

-3	9	5	845.08	804.62	66.70

-1	9	5	6710.38	6657.15	198.93

1	9	5	28.49	-40.45	145.95

3	9	5	10237.73	9990.45	300.20

5	9	5	908.58	895.31	76.46

7	9	5	651.65	775.05	84.17

9	9	5	709.97	732.77	85.39

-8	10	5	17.57	-30.90	166.07

-6	10	5	786.66	925.96	82.96

-4	10	5	2371.84	2439.34	118.61

-2	10	5	255.26	331.16	57.53

0	10	5	43.57	23.17	129.49

2	10	5	2166.85	2100.48	102.94

4	10	5	2117.12	2086.96	113.11

6	10	5	547.09	606.48	82.75

8	10	5	856.32	823.49	99.63

-7	11	5	117.75	47.77	78.47

-5	11	5	378.44	337.68	75.42

-3	11	5	725.90	749.45	86.21

-1	11	5	2686.05	2749.04	128.39

1	11	5	999.04	932.95	96.59

3	11	5	496.89	442.60	82.95

5	11	5	285.85	88.23	183.57

7	11	5	54.25	96.35	55.49

-4	12	5	6846.89	6328.94	207.20

-2	12	5	4413.81	4305.81	165.30

0	12	5	945.06	1149.88	95.16

2	12	5	792.15	655.73	89.67

4	12	5	45.02	-123.39	204.70

-1	13	5	0.39	26.83	55.49

1	13	5	224.87	0.00	247.81

-5	-15	6	1237.79	1219.73	108.80

-3	-15	6	35.98	-59.36	118.71

-1	-15	6	359.65	239.08	80.91

1	-15	6	4089.35	4710.09	174.03

-8	-14	6	3.24	62.20	138.84

-6	-14	6	395.24	543.22	79.69

-4	-14	6	1.17	-159.57	159.57

-2	-14	6	2880.98	3083.92	134.50

0	-14	6	120.26	-27.24	161.20

2	-14	6	4452.42	4829.61	121.42

4	-14	6	551.44	484.49	83.15

-9	-13	6	1329.16	1684.66	108.60

-7	-13	6	478.78	579.42	71.77

-5	-13	6	4746.36	5078.33	163.71

-3	-13	6	8.04	82.73	46.96

-1	-13	6	932.29	939.44	77.07

1	-13	6	477.07	396.91	105.52

3	-13	6	788.50	709.21	89.26

5	-13	6	2032.52	1912.67	123.27

-10	-12	6	976.42	1070.38	95.57

-8	-12	6	8431.96	8707.31	300.11

-6	-12	6	199.54	238.46	60.38

-4	-12	6	4710.67	4622.92	163.53

-2	-12	6	355.29	477.35	54.28

0	-12	6	6.58	62.40	39.19

2	-12	6	1237.77	1241.76	84.40

4	-12	6	25.07	-127.45	141.89

6	-12	6	2547.18	2576.26	131.83

-11	-11	6	1836.54	2071.81	121.02

-9	-11	6	2996.50	3181.78	140.82

-7	-11	6	288.14	256.97	58.55

-5	-11	6	2130.37	2058.69	91.75

-3	-11	6	6461.94	6322.15	195.47

-1	-11	6	8.26	-34.27	74.80

1	-11	6	17.19	-25.82	43.50

3	-11	6	4803.51	4880.31	138.48

5	-11	6	582.44	654.88	70.96

7	-11	6	5112.21	5284.50	176.54

-12	-10	6	553.51	614.40	82.54

-10	-10	6	83.36	25.61	155.91

-8	-10	6	5863.46	5789.51	150.76

-6	-10	6	486.64	474.33	54.89

-4	-10	6	4329.86	4152.45	122.81

-2	-10	6	3297.13	3456.32	150.24

0	-10	6	22073.03	22168.22	647.42

2	-10	6	22842.53	23416.53	504.28

4	-10	6	7145.19	7039.49	213.63

6	-10	6	202.22	-24.39	177.47

8	-10	6	1576.99	1547.12	108.81

-13	-9	6	9.93	108.34	63.83

-11	-9	6	3149.47	3159.94	138.79

-9	-9	6	7128.98	6630.70	194.25

-7	-9	6	18394.67	17639.81	430.19

-5	-9	6	31387.13	30835.74	756.10

-3	-9	6	9920.82	9592.98	204.33

-1	-9	6	39010.18	37395.25	787.90

1	-9	6	27984.72	27346.73	700.61

3	-9	6	2271.77	2182.88	95.02

5	-9	6	5436.04	5256.87	169.69

7	-9	6	9893.22	9735.62	267.45

9	-9	6	5312.37	4950.80	184.90

-12	-8	6	376.86	305.97	74.41

-10	-8	6	4190.40	3931.28	126.23

-8	-8	6	9651.38	8977.32	310.65

-6	-8	6	1188.56	1240.25	71.80

-4	-8	6	3054.01	2890.54	67.87

-2	-8	6	1035.56	915.03	65.29

0	-8	6	5462.82	5442.36	174.09

2	-8	6	218.91	236.03	51.03

4	-8	6	2928.56	2906.11	105.84

6	-8	6	297.80	398.06	55.50

8	-8	6	1230.15	1088.20	91.72

10	-8	6	497.76	516.19	86.61

-13	-7	6	3291.59	3388.88	146.52

-11	-7	6	1057.58	1039.54	71.99

-9	-7	6	428.53	362.50	53.27

-7	-7	6	1565.59	1608.06	78.72

-5	-7	6	5533.45	5263.82	110.41

-3	-7	6	6.12	-35.37	109.97

-1	-7	6	5614.92	5184.80	154.79

1	-7	6	1830.25	1983.31	79.76

3	-7	6	90.95	124.21	47.77

5	-7	6	581.16	547.35	66.08

7	-7	6	133.68	181.13	48.58

9	-7	6	4798.88	4672.03	159.64

11	-7	6	3.91	-16.06	69.72

-14	-6	6	583.83	559.72	84.78

-12	-6	6	6382.92	6403.79	206.19

-10	-6	6	1472.34	1391.42	78.31

-8	-6	6	34078.90	33662.88	778.32

-6	-6	6	752.14	686.76	40.55

-4	-6	6	9591.14	8877.54	233.88

-2	-6	6	1609.39	1435.17	63.49

0	-6	6	8931.47	8411.54	225.47

2	-6	6	9658.00	9396.40	251.81

4	-6	6	3529.03	3542.57	115.66

6	-6	6	12221.47	12410.69	361.29

8	-6	6	807.43	819.44	73.20

10	-6	6	1.51	-41.67	61.59

-13	-5	6	752.14	740.51	91.90

-11	-5	6	10794.75	10581.56	300.88

-9	-5	6	6931.79	7440.83	220.01

-7	-5	6	3555.97	3437.63	77.61

-5	-5	6	2891.41	2695.83	84.30

-3	-5	6	18064.57	16106.76	412.37

-1	-5	6	64817.21	62678.84	789.54

1	-5	6	73.61	46.55	40.25

3	-5	6	6115.42	6600.65	214.39

5	-5	6	6161.21	6226.38	193.08

7	-5	6	207.87	251.88	47.57

9	-5	6	2962.60	2895.55	115.18

11	-5	6	7769.90	7730.88	223.98

-14	-4	6	205.44	171.98	67.90

-12	-4	6	1.52	-119.12	132.53

-10	-4	6	8213.71	8288.30	253.13

-8	-4	6	3745.30	3910.13	81.27

-6	-4	6	10956.64	10699.17	267.78

-4	-4	6	774.45	746.21	47.18

-2	-4	6	2065.12	2063.23	61.08

0	-4	6	1924.82	2038.31	66.97

2	-4	6	2491.75	2628.75	74.72

4	-4	6	19815.10	20453.28	534.48

6	-4	6	379.67	397.27	57.33

8	-4	6	2223.62	2245.33	97.66

10	-4	6	8.01	-173.19	173.19

12	-4	6	107.89	-63.83	202.06

-13	-3	6	498.38	397.06	76.24

-11	-3	6	2797.25	2734.40	109.07

-9	-3	6	45.57	76.81	32.60

-7	-3	6	0.61	25.41	109.36

-5	-3	6	2532.86	2630.87	75.95

-3	-3	6	2435.98	2274.85	72.09

-1	-3	6	418.00	491.28	35.18

1	-3	6	3063.40	3219.71	94.33

3	-3	6	6252.58	6855.40	201.83

5	-3	6	450.55	536.56	61.00

7	-3	6	594.06	545.73	61.40

9	-3	6	2029.51	1933.41	96.22

11	-3	6	1427.13	1344.29	104.74

-14	-2	6	600.44	648.16	82.55

-12	-2	6	1097.80	952.72	80.53

-10	-2	6	668.66	688.62	48.58

-8	-2	6	3695.83	3937.96	110.38

-6	-2	6	3650.40	3893.32	118.57

-4	-2	6	384.66	419.67	37.41

-2	-2	6	4030.73	3978.24	108.51

0	-2	6	176.57	175.25	32.53

2	-2	6	3434.66	3625.25	100.05

4	-2	6	11617.39	12277.72	285.08

6	-2	6	2716.21	3030.31	99.33

8	-2	6	9708.71	9443.03	275.11

10	-2	6	202.27	48.99	138.64

12	-2	6	265.82	330.55	74.61

-13	-1	6	115.74	-22.77	73.18

-11	-1	6	1812.16	1754.17	125.00

-9	-1	6	98.31	85.38	48.79

-7	-1	6	4805.20	5111.61	161.01

-5	-1	6	851.07	1019.58	53.08

-3	-1	6	10914.54	11750.65	322.69

-1	-1	6	798.22	833.17	42.11

1	-1	6	3310.25	3557.43	109.44

3	-1	6	376.73	344.22	49.20

5	-1	6	8.58	-65.45	116.27

7	-1	6	11574.03	12230.35	347.97

9	-1	6	6862.25	7030.38	191.99

11	-1	6	1670.94	1650.72	108.41

-14	0	6	3759.61	3538.11	152.85

-12	0	6	98.99	24.33	111.40

-10	0	6	39.73	-56.31	117.29

-8	0	6	3942.06	4089.15	116.50

-6	0	6	1243.16	1471.54	68.15

-4	0	6	5156.62	5216.23	169.94

-2	0	6	14894.88	16559.50	381.11

0	0	6	227.20	327.94	40.26

2	0	6	41.50	-18.70	98.79

4	0	6	2497.42	2624.99	85.50

6	0	6	3189.21	3450.99	121.13

8	0	6	3304.24	3458.74	114.19

10	0	6	801.47	880.84	82.35

12	0	6	1010.09	972.99	101.26

-13	1	6	20.96	-25.03	56.90

-9	1	6	18.95	-11.79	51.02

-7	1	6	1313.46	1484.69	74.85

-5	1	6	15624.03	18001.66	467.45

-3	1	6	3.45	9.15	87.61

-1	1	6	373.94	423.33	39.85

1	1	6	614.13	514.10	42.30

3	1	6	1201.00	1124.11	64.28

5	1	6	4750.58	4814.08	142.84

7	1	6	4267.42	4492.82	130.95

9	1	6	5000.52	4946.58	141.14

11	1	6	1240.69	1176.23	102.49

-14	2	6	347.21	367.92	91.38

-12	2	6	2255.66	2315.30	122.67

-10	2	6	558.29	463.77	57.95

-8	2	6	2554.67	2726.42	100.13

-6	2	6	2912.03	3006.37	93.04

-4	2	6	1890.70	2040.79	75.09

-2	2	6	16077.64	16524.12	417.95

0	2	6	3978.51	4281.11	129.43

2	2	6	10098.92	9547.76	244.02

4	2	6	17797.19	17463.29	510.16

6	2	6	12510.19	12124.68	334.88

8	2	6	11447.78	10923.96	366.35

10	2	6	29.10	25.41	58.54

12	2	6	840.78	893.43	100.24

-13	3	6	18421.49	17870.10	564.27

-11	3	6	9001.46	8769.34	257.78

-9	3	6	23209.63	23694.62	521.02

-7	3	6	3843.75	3755.50	125.03

-5	3	6	66143.39	68203.43	993.70

-3	3	6	44677.55	45885.28	761.71

-1	3	6	36592.88	34993.18	635.93

1	3	6	63345.86	58644.78	852.32

3	3	6	10458.05	10090.63	281.29

5	3	6	78669.09	74089.59	1136.95

7	3	6	708.13	724.88	59.78

9	3	6	2278.18	2150.62	104.77

11	3	6	2982.39	2888.57	144.88

-12	4	6	12795.87	13039.03	378.92

-10	4	6	66.59	46.96	119.73

-8	4	6	1042.47	1012.54	66.70

-6	4	6	10257.42	10996.41	314.35

-4	4	6	13520.13	14223.10	333.27

-2	4	6	81122.91	81608.85	1062.44

0	4	6	4643.11	4179.08	126.97

2	4	6	13775.50	12526.34	314.32

4	4	6	1919.48	1694.42	80.98

6	4	6	73.33	143.52	51.84

8	4	6	907.89	973.20	71.78

10	4	6	11.41	-55.70	111.19

-11	5	6	56.95	169.74	56.31

-9	5	6	2972.42	2895.64	111.52

-7	5	6	631.15	681.75	59.98

-5	5	6	4225.58	4283.22	131.16

-3	5	6	6026.88	5918.25	160.87

-1	5	6	1478.39	1464.08	74.05

1	5	6	379.89	605.06	59.98

3	5	6	11773.05	11455.58	319.08

5	5	6	368.62	368.59	61.19

7	5	6	149.49	240.08	50.01

9	5	6	946.77	1044.97	95.16

11	5	6	974.41	1112.05	104.72

-12	6	6	0.89	-21.34	69.32

-10	6	6	828.82	744.80	87.64

-8	6	6	102.15	131.52	49.19

-6	6	6	389.10	330.17	54.49

-4	6	6	2600.17	2893.52	103.59

-2	6	6	2410.43	2736.93	97.48

0	6	6	70.34	-92.90	131.32

2	6	6	277.17	199.03	60.18

4	6	6	4310.64	4321.63	128.30

6	6	6	1553.61	1417.88	89.49

8	6	6	21.70	-176.04	176.04

10	6	6	862.76	1004.05	101.87

-11	7	6	1039.29	1081.58	104.31

-9	7	6	6279.81	6160.35	206.98

-7	7	6	3055.73	3021.49	116.41

-5	7	6	1318.97	1314.05	79.52

-3	7	6	346.92	395.83	58.75

-1	7	6	77.61	-52.24	150.83

1	7	6	1345.41	1302.52	86.03

3	7	6	3688.42	3561.13	116.45

5	7	6	1670.69	1762.31	89.50

7	7	6	295.36	327.30	66.68

9	7	6	879.35	737.29	94.55

-10	8	6	67.12	-155.71	155.71

-8	8	6	1555.18	1439.55	111.45

-6	8	6	61.60	70.94	147.78

-4	8	6	9028.88	8322.01	268.25

-2	8	6	4484.74	4258.83	120.97

0	8	6	1240.05	1072.40	71.59

2	8	6	3.04	41.67	138.02

4	8	6	109.95	87.21	46.55

6	8	6	148.59	-100.42	154.70

8	8	6	8.50	-29.07	186.20

-9	9	6	2627.71	2265.40	137.53

-7	9	6	6689.47	6438.10	191.93

-5	9	6	8214.63	8233.11	249.96

-3	9	6	246.29	141.69	64.24

-1	9	6	7362.46	6607.99	215.06

1	9	6	952.39	861.99	71.58

3	9	6	2142.95	2266.06	103.96

5	9	6	2365.59	2240.12	119.63

7	9	6	2920.66	2995.33	141.21

-8	10	6	929.72	810.69	95.36

-6	10	6	1078.10	878.26	98.62

-4	10	6	3.51	-26.63	127.25

-2	10	6	5583.25	5444.46	170.08

0	10	6	126.70	149.21	63.42

2	10	6	2951.47	2902.56	133.08

4	10	6	816.43	894.86	87.03

6	10	6	553.01	427.76	89.86

-5	11	6	435.28	390.54	83.15

-3	11	6	847.69	899.95	95.16

-1	11	6	2175.17	2342.24	127.34

1	11	6	343.75	349.87	82.74

3	11	6	2458.17	2611.99	135.90

5	11	6	52.11	-92.90	178.07

-4	12	6	692.65	651.84	85.60

-2	12	6	487.00	471.26	79.29

0	12	6	1406.60	1460.79	112.06

2	12	6	30.80	-124.40	176.04

-5	-15	7	1572.26	1609.33	124.87

-3	-15	7	232.62	228.50	66.27

-1	-15	7	2386.13	2398.70	133.86

1	-15	7	342.08	397.58	350.79

-8	-14	7	649.77	755.12	94.34

-6	-14	7	378.54	370.82	69.53

-4	-14	7	760.92	756.37	87.43

-2	-14	7	416.46	513.14	76.44

0	-14	7	662.41	638.45	60.94

2	-14	7	1679.28	1597.82	113.29

4	-14	7	4431.52	4364.90	172.22

-9	-13	7	153.87	-165.07	165.07

-7	-13	7	9251.77	9477.50	328.93

-5	-13	7	17810.87	17945.16	513.89

-3	-13	7	13584.62	14524.99	459.65

-1	-13	7	7182.63	7263.58	156.02

1	-13	7	7326.08	7022.02	209.31

3	-13	7	8693.69	8867.40	278.71

5	-13	7	4323.73	4548.44	170.99

-10	-12	7	1770.68	1774.00	120.00

-8	-12	7	5402.80	5549.98	178.00

-6	-12	7	9630.81	9927.69	298.04

-4	-12	7	651.00	622.17	66.28

-2	-12	7	2015.93	1991.81	87.58

0	-12	7	472.07	558.90	60.38

2	-12	7	110.41	64.03	55.50

4	-12	7	1039.81	1009.01	90.90

6	-12	7	2380.87	2288.24	129.79

-11	-11	7	10.67	-171.77	171.77

-9	-11	7	5834.47	6076.05	179.05

-7	-11	7	900.03	888.81	70.97

-5	-11	7	23.33	41.67	47.57

-3	-11	7	96.13	100.01	67.90

-1	-11	7	3497.90	3315.70	109.93

1	-11	7	3738.10	3682.53	129.27

3	-11	7	3522.18	3503.44	124.37

5	-11	7	1987.25	2004.27	118.19

7	-11	7	401.68	283.20	81.12

-12	-10	7	2839.70	2866.41	143.65

-10	-10	7	229.70	236.02	62.41

-8	-10	7	14219.87	14508.60	438.40

-6	-10	7	164.43	-118.92	153.68

-4	-10	7	7917.82	7808.74	165.03

-2	-10	7	11919.31	11756.16	335.54

0	-10	7	4126.65	4150.18	126.46

2	-10	7	893.06	819.70	67.31

4	-10	7	188.61	241.71	47.37

6	-10	7	6908.73	7240.66	191.96

8	-10	7	1893.90	2257.56	126.92

-13	-9	7	3334.20	3324.09	152.01

-11	-9	7	19141.09	20427.72	561.34

-9	-9	7	56.97	-44.92	152.46

-7	-9	7	20074.13	20142.46	464.69

-5	-9	7	2819.37	2743.31	70.84

-3	-9	7	2.89	-30.69	110.78

-1	-9	7	4841.90	4732.52	135.90

1	-9	7	2061.56	2138.21	92.58

3	-9	7	29530.62	29729.84	789.94

5	-9	7	1859.81	1911.95	92.96

7	-9	7	3263.42	3195.73	135.13

9	-9	7	99.74	0.00	198.60

-12	-8	7	21.14	-153.07	153.07

-10	-8	7	457.11	439.35	60.38

-8	-8	7	149.44	226.26	47.57

-6	-8	7	7435.10	7137.68	149.41

-4	-8	7	3094.03	2858.36	97.11

-2	-8	7	1339.77	1276.22	67.53

0	-8	7	927.92	1075.01	67.93

2	-8	7	237.41	316.33	51.23

4	-8	7	140.70	125.83	57.33

6	-8	7	417.68	381.81	59.57

8	-8	7	1988.85	1886.89	112.69

10	-8	7	1814.12	1680.64	120.82

-13	-7	7	1872.95	1894.89	126.52

-11	-7	7	73.26	-71.15	123.19

-9	-7	7	3645.59	3634.90	118.89

-7	-7	7	161.68	126.23	112.93

-5	-7	7	4364.81	4098.82	120.81

-3	-7	7	4862.17	4558.18	132.69

-1	-7	7	1043.25	988.07	64.07

1	-7	7	1645.92	1878.04	78.94

3	-7	7	7977.77	7985.51	270.16

5	-7	7	178.49	299.65	55.29

7	-7	7	192.48	244.76	57.33

9	-7	7	2229.70	2149.04	123.48

-14	-6	7	25.24	0.00	168.11

-12	-6	7	5.26	-138.43	138.43

-10	-6	7	1641.68	1638.64	85.02

-8	-6	7	13532.90	13552.04	257.70

-6	-6	7	64.82	193.52	48.99

-4	-6	7	2344.01	2231.07	78.57

-2	-6	7	1089.45	1007.27	58.58

0	-6	7	345.08	389.96	46.97

2	-6	7	14938.21	15086.75	333.59

4	-6	7	1688.64	1856.76	85.44

6	-6	7	8428.14	8934.41	256.01

8	-6	7	6896.69	6690.24	197.28

10	-6	7	403.12	463.53	74.81

-13	-5	7	170.72	308.59	65.86

-11	-5	7	630.89	713.86	68.11

-9	-5	7	476.16	352.74	43.60

-7	-5	7	180.89	174.83	49.81

-5	-5	7	2854.39	2726.70	84.90

-3	-5	7	3932.34	3839.44	112.08

-1	-5	7	2183.53	2106.86	70.84

1	-5	7	1616.53	1745.79	69.59

3	-5	7	1542.00	1711.95	75.48

5	-5	7	1724.91	1787.79	86.66

7	-5	7	1167.16	1160.63	76.67

9	-5	7	1007.20	901.44	87.03

11	-5	7	2626.24	2696.92	147.30

-14	-4	7	2930.88	2686.84	139.78

-12	-4	7	18.50	0.00	156.93

-10	-4	7	92.66	-5.72	85.13

-8	-4	7	174.97	-30.49	137.83

-6	-4	7	438.76	491.02	53.07

-4	-4	7	1367.23	1415.81	62.87

-2	-4	7	1493.84	1338.31	52.30

0	-4	7	1207.74	1146.98	56.56

2	-4	7	921.82	984.39	59.59

4	-4	7	5656.96	6110.09	187.35

6	-4	7	5801.67	6188.91	207.87

8	-4	7	2357.82	2392.28	103.76

10	-4	7	2104.21	2194.31	119.00

-13	-3	7	57.92	-82.53	184.37

-11	-3	7	231.62	218.08	37.30

-9	-3	7	2689.61	2655.29	101.56

-7	-3	7	1197.74	1308.07	70.78

-5	-3	7	11627.28	11914.39	270.64

-3	-3	7	2795.94	2802.28	83.91

-1	-3	7	2689.01	2477.61	75.97

1	-3	7	1959.33	2041.49	70.22

3	-3	7	4616.26	4548.69	129.42

5	-3	7	1099.15	1123.48	71.59

7	-3	7	2858.15	2869.60	102.37

9	-3	7	3262.00	3158.62	124.35

11	-3	7	1294.31	1386.31	104.53

-14	-2	7	900.01	980.48	103.90

-12	-2	7	3028.12	3150.13	85.18

-10	-2	7	1818.89	1810.50	85.85

-8	-2	7	8864.80	9192.98	287.84

-6	-2	7	3552.94	3673.24	107.75

-4	-2	7	12.57	29.68	92.08

-2	-2	7	37.77	173.19	33.34

0	-2	7	6641.42	6099.53	182.18

2	-2	7	16460.84	17318.55	451.43

4	-2	7	173.02	185.20	49.81

6	-2	7	13478.04	14172.54	363.24

8	-2	7	6259.27	6529.48	182.38

10	-2	7	2043.31	2139.17	111.88

12	-2	7	359.91	318.97	88.64

-13	-1	7	36.55	22.85	57.27

-11	-1	7	18682.47	18722.46	482.99

-9	-1	7	16859.81	17350.04	416.13

-7	-1	7	979.07	1076.06	68.13

-5	-1	7	9042.67	9561.66	248.75

-3	-1	7	204.08	76.24	38.63

-1	-1	7	199221.91	197069.66	1434.27

1	-1	7	29714.11	30041.96	561.39

3	-1	7	19229.46	20189.01	509.95

5	-1	7	24043.63	25193.53	654.68

7	-1	7	5189.30	5236.27	156.46

9	-1	7	11356.72	10855.82	315.19

11	-1	7	52.01	-29.48	158.96

-14	0	7	387.70	366.07	91.89

-12	0	7	7238.38	7167.23	239.68

-10	0	7	5695.57	5617.86	166.05

-8	0	7	31876.85	32610.95	763.91

-6	0	7	370.27	383.65	51.64

-4	0	7	47817.60	52425.48	774.15

-2	0	7	102916.48	111954.02	1084.93

0	0	7	53932.41	53748.89	752.85

2	0	7	22267.17	22802.82	521.07

4	0	7	549.24	561.20	59.98

6	0	7	23264.16	23434.01	670.05

8	0	7	2709.16	2764.22	109.48

10	0	7	3083.93	2952.91	130.85

12	0	7	2407.57	2655.80	136.30

-13	1	7	469.25	392.38	84.98

-9	1	7	2450.38	2454.84	103.57

-7	1	7	2630.27	3073.99	100.95

-5	1	7	9991.68	10883.98	272.28

-3	1	7	528.68	596.19	53.68

-1	1	7	2821.60	3017.07	93.88

1	1	7	8898.74	7798.19	231.99

3	1	7	53.22	60.17	46.35

5	1	7	382.93	328.55	57.33

7	1	7	123.26	126.85	46.76

9	1	7	2.23	30.49	49.60

11	1	7	433.16	467.39	76.44

-12	2	7	2436.94	2404.33	126.95

-10	2	7	800.32	748.68	65.88

-8	2	7	62.66	23.38	51.23

-6	2	7	1766.98	1686.01	80.97

-4	2	7	4569.38	4738.88	138.99

-2	2	7	9690.57	10719.71	261.51

0	2	7	1136.09	1135.65	66.72

2	2	7	18.13	-86.19	99.20

4	2	7	4509.25	4483.83	128.55

6	2	7	113.21	35.17	138.23

8	2	7	661.04	668.53	63.03

10	2	7	245.20	244.96	64.85

-13	3	7	2155.40	2247.56	128.56

-11	3	7	662.55	715.49	79.70

-9	3	7	2847.47	2711.29	105.01

-7	3	7	8040.58	8600.25	235.22

-5	3	7	12984.26	13310.72	331.85

-3	3	7	644.96	774.74	61.82

-1	3	7	39.40	2.03	47.16

1	3	7	358.61	359.66	54.89

3	3	7	1425.91	1318.96	78.93

5	3	7	94.83	151.44	53.67

7	3	7	257.13	301.69	50.01

9	3	7	2546.34	2662.05	124.72

11	3	7	2581.73	2555.28	140.78

-12	4	7	5634.04	5456.42	186.14

-10	4	7	1172.07	1204.71	83.58

-8	4	7	620.54	669.75	60.39

-6	4	7	537.64	582.31	65.88

-4	4	7	4152.35	4611.88	134.64

-2	4	7	356.07	458.46	53.67

0	4	7	10782.69	10647.80	293.94

2	4	7	5224.16	4733.96	134.71

4	4	7	490.57	512.16	66.69

6	4	7	806.11	712.30	66.29

8	4	7	49.71	-119.93	167.91

10	4	7	1863.34	1995.36	123.06

-11	5	7	6483.12	6500.19	211.67

-9	5	7	234.28	358.81	60.58

-7	5	7	32658.84	31885.27	854.30

-5	5	7	1035.58	1119.12	74.84

-3	5	7	10289.07	9457.89	300.67

-1	5	7	1637.62	1647.81	87.68

1	5	7	78.24	0.00	127.25

3	5	7	8502.76	8026.81	230.16

5	5	7	1652.80	1543.89	85.23

7	5	7	14540.13	14619.20	449.84

9	5	7	714.45	756.36	82.35

-10	6	7	7155.77	7112.73	226.80

-8	6	7	113.59	156.73	49.80

-6	6	7	25.12	20.12	43.30

-4	6	7	980.45	941.55	78.50

-2	6	7	6299.09	6265.12	213.22

0	6	7	1682.02	1649.17	90.93

2	6	7	266.49	237.25	58.96

4	6	7	8399.14	8225.14	257.81

6	6	7	147.28	-172.99	172.99

8	6	7	1935.41	1679.56	117.57

10	6	7	743.16	802.10	102.27

-11	7	7	211.36	167.10	73.79

-9	7	7	139.69	227.88	61.59

-7	7	7	153.08	-72.78	172.99

-5	7	7	1994.18	1921.82	93.17

-3	7	7	56.59	-145.55	145.55

-1	7	7	45.54	31.91	44.72

1	7	7	921.30	860.58	74.22

3	7	7	46.26	-106.11	129.08

5	7	7	711.27	658.17	72.18

7	7	7	107.85	54.07	60.37

9	7	7	1510.93	1568.21	117.14

-10	8	7	315.52	403.13	69.12

-8	8	7	40.47	-56.51	149.41

-6	8	7	2125.44	2202.12	120.23

-4	8	7	3392.00	3370.54	124.16

-2	8	7	4128.37	3828.31	120.94

0	8	7	150.05	217.72	46.96

2	8	7	771.76	680.76	71.98

4	8	7	51.05	79.48	49.80

6	8	7	1830.11	1788.72	116.75

8	8	7	3313.29	3295.19	155.06

-7	9	7	6.26	-174.21	174.21

-5	9	7	0.72	-52.65	166.48

-3	9	7	5.10	-98.59	151.84

-1	9	7	133.06	0.00	185.60

1	9	7	3768.47	3709.38	133.94

3	9	7	10.19	59.36	54.27

5	9	7	2325.97	2408.48	132.44

7	9	7	433.92	543.22	81.52

-6	10	7	534.16	353.96	89.05

-4	10	7	536.24	295.21	80.71

-2	10	7	2427.29	2186.84	127.97

0	10	7	642.73	669.53	84.78

2	10	7	177.90	165.27	71.15

4	10	7	776.36	824.69	94.14

6	10	7	99.76	84.56	71.76

-5	11	7	3918.42	3936.11	169.75

-3	11	7	46.78	111.19	67.28

-1	11	7	49.23	0.00	176.85

1	11	7	977.12	1131.58	93.13

3	11	7	134.22	-123.19	204.30

-5	-15	8	2108.34	2277.83	133.85

-3	-15	8	3826.83	4230.82	160.99

-1	-15	8	103.01	-15.90	110.34

1	-15	8	59.42	21.14	70.33

-8	-14	8	2204.26	2327.73	133.24

-6	-14	8	3646.78	3851.08	154.27

-4	-14	8	2084.44	2341.76	129.99

-2	-14	8	4585.52	4564.90	115.87

0	-14	8	446.41	444.63	81.73

2	-14	8	2655.14	2508.18	140.59

4	-14	8	3925.73	4269.08	169.54

-9	-13	8	1066.59	1267.04	102.69

-7	-13	8	6205.60	6683.52	195.15

-5	-13	8	5.49	-33.95	59.56

-3	-13	8	7597.20	7475.05	186.31

-1	-13	8	5.72	53.46	49.40

1	-13	8	759.73	911.52	81.13

3	-13	8	6528.96	6453.91	217.58

5	-13	8	1519.72	1454.13	120.40

-10	-12	8	1752.99	1923.27	121.02

-8	-12	8	324.19	400.90	77.86

-6	-12	8	9.28	-72.16	150.02

-4	-12	8	5253.72	5199.06	173.94

-2	-12	8	628.64	670.76	61.81

0	-12	8	8407.87	8285.73	235.94

2	-12	8	1375.02	1490.74	89.08

4	-12	8	83.89	40.86	64.44

6	-12	8	227.35	-92.50	206.95

-11	-11	8	3.38	-118.51	182.54

-9	-11	8	3699.27	3895.35	149.19

-7	-11	8	290.99	0.00	159.79

-5	-11	8	89.75	-10.22	85.38

-3	-11	8	2.10	0.00	98.79

-1	-11	8	207.24	213.86	46.15

1	-11	8	6438.67	6161.76	204.40

3	-11	8	5.46	0.00	114.04

5	-11	8	1782.12	1920.31	107.80

7	-11	8	586.58	670.93	81.12

-10	-10	8	1085.34	1024.08	84.59

-8	-10	8	2065.62	1767.02	96.63

-6	-10	8	2910.74	2977.79	76.19

-4	-10	8	2256.23	2339.28	98.68

-2	-10	8	1457.12	1481.37	88.89

0	-10	8	31.34	54.88	122.78

2	-10	8	2702.27	2705.68	101.95

4	-10	8	1218.28	1096.15	83.58

6	-10	8	5680.73	5708.37	178.83

8	-10	8	1176.73	1143.45	98.83

-13	-9	8	1055.24	805.85	100.86

-11	-9	8	29.37	131.52	69.11

-9	-9	8	798.23	742.58	73.00

-7	-9	8	3.36	7.98	59.05

-5	-9	8	8.24	39.84	47.36

-3	-9	8	19.24	32.12	41.87

-1	-9	8	879.37	983.83	67.92

1	-9	8	5419.94	5495.03	152.41

3	-9	8	3878.35	3739.10	114.02

5	-9	8	4960.44	4897.36	155.59

7	-9	8	85.94	49.19	59.76

9	-9	8	68.07	31.71	193.11

-12	-8	8	807.17	740.32	87.23

-10	-8	8	309.42	324.66	58.14

-8	-8	8	1141.63	1223.47	72.40

-6	-8	8	86.58	121.36	46.96

-4	-8	8	422.53	399.31	56.32

-2	-8	8	2889.60	2872.29	98.12

0	-8	8	382.18	332.82	54.28

2	-8	8	503.54	462.75	61.81

4	-8	8	4088.48	4277.63	143.14

6	-8	8	6089.71	6204.76	189.48

8	-8	8	587.48	647.96	83.16

-13	-7	8	201.31	288.46	67.49

-11	-7	8	965.28	1104.16	77.68

-9	-7	8	215.52	147.64	83.15

-7	-7	8	7932.55	7569.02	226.24

-5	-7	8	7138.54	7453.43	201.34

-3	-7	8	285.14	357.61	51.23

-1	-7	8	5235.32	4751.17	143.30

1	-7	8	1822.06	1711.70	81.79

3	-7	8	1354.16	1576.34	85.02

5	-7	8	188.15	475.09	53.87

7	-7	8	54.27	-70.54	146.97

9	-7	8	2103.59	2008.15	123.68

-14	-6	8	45.75	-31.10	198.60

-12	-6	8	449.63	539.78	79.90

-10	-6	8	907.34	977.36	49.87

-8	-6	8	3584.05	3513.03	118.09

-6	-6	8	3693.38	3589.85	114.45

-4	-6	8	1978.29	1836.31	74.48

-2	-6	8	13050.17	12083.44	287.29

0	-6	8	443.07	379.40	53.47

2	-6	8	490.76	500.18	60.79

4	-6	8	442.92	580.66	62.42

6	-6	8	8467.56	9038.63	270.05

8	-6	8	840.68	782.64	86.62

10	-6	8	3673.41	3824.57	164.04

-13	-5	8	376.19	451.53	75.22

-11	-5	8	3764.00	3787.40	89.09

-9	-5	8	206.20	193.53	58.55

-7	-5	8	15534.50	16025.46	369.04

-5	-5	8	238.94	201.27	47.17

-3	-5	8	49.84	-91.48	114.45

-1	-5	8	13668.01	12763.86	285.46

1	-5	8	19492.42	19970.96	519.86

3	-5	8	52463.46	53170.45	919.49

5	-5	8	36.89	-69.32	129.49

7	-5	8	5417.61	5659.50	160.72

9	-5	8	1136.55	1157.09	97.81

11	-5	8	2535.60	2390.42	146.68

-14	-4	8	8204.61	7780.39	243.98

-12	-4	8	2266.07	2416.18	219.21

-10	-4	8	1775.81	1949.57	89.71

-8	-4	8	26985.09	27611.32	701.96

-6	-4	8	35083.50	35787.51	726.80

-4	-4	8	33420.87	32915.85	641.25

-2	-4	8	21566.23	19502.36	473.59

0	-4	8	108692.68	105743.16	1144.47

2	-4	8	42238.49	43394.07	775.47

4	-4	8	10096.19	10851.34	311.30

6	-4	8	1181.60	1251.97	74.44

8	-4	8	7977.44	7771.59	238.75

10	-4	8	15735.91	15754.17	525.62

-13	-3	8	521.11	468.91	54.76

-11	-3	8	1480.38	1429.01	87.46

-9	-3	8	8420.88	8902.69	250.33

-7	-3	8	6259.19	6638.63	197.59

-5	-3	8	14234.14	14932.95	319.06

-3	-3	8	9079.20	8841.25	232.44

-1	-3	8	2231.37	2015.08	74.30

1	-3	8	12.11	506.97	54.07

3	-3	8	2730.64	2746.92	95.68

5	-3	8	2158.75	2173.31	95.02

7	-3	8	3173.63	3172.27	108.69

9	-3	8	11.39	-25.21	160.79

11	-3	8	1396.09	1518.33	113.89

-14	-2	8	340.11	378.22	58.35

-12	-2	8	2590.23	2502.00	116.99

-10	-2	8	2047.94	2014.28	88.09

-8	-2	8	1007.72	903.56	74.03

-6	-2	8	10.67	-39.23	121.76

-4	-2	8	1067.24	1114.86	66.51

-2	-2	8	771.20	773.43	58.16

0	-2	8	17980.96	16620.63	442.99

2	-2	8	1280.71	1316.54	69.57

4	-2	8	3173.54	3465.16	114.62

6	-2	8	342.69	351.31	63.02

8	-2	8	314.61	231.96	59.57

10	-2	8	3310.88	3195.43	142.05

-13	-1	8	460.61	536.52	71.97

-11	-1	8	2130.04	1910.28	96.23

-9	-1	8	1469.98	1636.57	88.48

-7	-1	8	1476.69	1582.21	77.30

-5	-1	8	17854.05	19351.60	514.70

-3	-1	8	80.24	105.71	47.77

-1	-1	8	622.44	617.58	56.74

1	-1	8	11709.63	12448.51	284.32

3	-1	8	429.82	513.58	56.93

5	-1	8	250.08	292.95	57.13

7	-1	8	202.99	194.34	51.84

9	-1	8	1201.66	1070.29	95.38

11	-1	8	702.81	625.41	90.48

-14	0	8	724.80	645.54	91.29

-12	0	8	9579.74	9403.69	314.72

-10	0	8	1348.22	1387.67	79.52

-8	0	8	36444.04	38058.50	864.15

-6	0	8	2443.70	2561.81	90.77

-4	0	8	4508.49	4662.13	155.91

-2	0	8	271.43	262.27	53.47

0	0	8	3180.54	3146.59	104.48

2	0	8	13613.94	13749.88	320.30

4	0	8	1415.04	1384.02	80.55

6	0	8	14527.96	15198.52	402.11

8	0	8	604.41	618.29	70.35

10	0	8	76.04	0.00	156.12

-13	1	8	1997.16	1972.87	118.59

-11	1	8	141.29	134.78	55.09

-9	1	8	5907.29	5700.41	164.24

-7	1	8	6054.43	6317.79	205.68

-5	1	8	1637.85	1622.49	79.34

-3	1	8	40292.00	43454.50	753.00

-1	1	8	24550.44	25664.82	578.52

1	1	8	7944.36	6858.95	193.15

3	1	8	249.52	225.05	55.30

5	1	8	86.29	-50.41	145.75

7	1	8	4830.82	4673.04	146.84

9	1	8	436.20	506.84	73.60

11	1	8	5911.86	5882.91	198.37

-12	2	8	736.61	653.69	84.58

-10	2	8	8006.12	8263.09	236.51

-8	2	8	2085.37	2178.36	87.89

-6	2	8	7738.43	8587.25	226.87

-4	2	8	6399.22	6499.65	188.86

-2	2	8	2361.08	2168.47	85.08

0	2	8	3592.02	3434.48	101.63

2	2	8	1592.86	1342.48	75.88

4	2	8	19509.10	19028.60	419.82

6	2	8	445.27	430.41	56.93

8	2	8	588.10	626.42	67.50

10	2	8	609.49	557.49	88.65

-13	3	8	107.58	63.63	179.90

-11	3	8	251.20	-53.06	221.99

-9	3	8	1320.45	1199.52	80.54

-7	3	8	4319.27	4319.00	133.59

-5	3	8	627.96	683.40	67.91

-3	3	8	373.39	492.83	58.96

-1	3	8	1926.60	1886.01	83.83

1	3	8	1005.03	983.52	74.03

3	3	8	3.90	-111.60	128.47

5	3	8	4438.37	4059.60	129.32

7	3	8	913.90	981.74	77.27

9	3	8	1198.79	1124.36	104.53

-12	4	8	421.70	402.33	79.08

-10	4	8	209.00	311.23	60.99

-8	4	8	219.59	373.44	54.28

-6	4	8	13.03	-125.62	125.62

-4	4	8	3637.65	3919.96	118.91

-2	4	8	4115.80	4258.83	119.56

0	4	8	2438.64	2334.46	97.28

2	4	8	792.43	782.27	68.73

4	4	8	184.34	185.40	51.43

6	4	8	1427.03	1328.72	85.83

8	4	8	4.82	-38.83	65.66

10	4	8	7611.17	7306.57	218.45

-11	5	8	507.28	584.71	78.27

-9	5	8	102.94	125.83	62.41

-7	5	8	527.57	497.31	63.03

-5	5	8	5.37	-18.50	42.89

-3	5	8	28.62	-69.32	143.11

-1	5	8	320.85	390.95	60.99

1	5	8	1.57	0.00	120.74

3	5	8	394.22	429.99	57.94

5	5	8	142.55	116.48	52.85

7	5	8	11182.19	10862.28	287.97

9	5	8	3610.54	3859.52	154.88

-10	6	8	382.81	418.59	73.80

-8	6	8	861.10	802.36	81.54

-6	6	8	210.67	193.12	52.25

-4	6	8	5851.72	5700.34	185.62

-2	6	8	2310.53	2327.91	92.17

0	6	8	39.91	-115.46	141.48

2	6	8	401.04	489.76	53.27

4	6	8	1052.34	1117.23	76.26

6	6	8	1320.55	1258.25	98.23

8	6	8	1978.49	2290.58	127.54

-9	7	8	170.98	58.34	180.11

-7	7	8	366.71	183.99	79.29

-5	7	8	2371.96	2307.59	105.39

-3	7	8	2.15	-88.63	88.63

-1	7	8	556.33	526.80	62.62

1	7	8	431.42	430.40	59.37

3	7	8	411.76	327.12	65.46

5	7	8	6890.26	6708.92	192.77

7	7	8	3396.57	3510.09	149.98

-8	8	8	3726.90	3746.73	162.21

-6	8	8	3293.58	3399.41	144.90

-4	8	8	2365.98	2377.10	111.69

-2	8	8	17709.40	16389.37	474.10

0	8	8	2441.93	2398.17	110.68

2	8	8	14030.93	14562.91	458.49

4	8	8	9622.95	9400.95	266.79

6	8	8	8795.67	9349.15	285.83

-7	9	8	1529.77	1532.84	115.31

-5	9	8	14967.81	14914.62	401.08

-3	9	8	6029.18	5955.55	181.09

-1	9	8	4587.28	4570.14	160.24

1	9	8	7691.91	7407.08	218.30

3	9	8	305.02	402.32	78.06

5	9	8	7409.81	7891.42	241.88

-6	10	8	696.94	776.27	90.48

-4	10	8	174.70	134.57	70.74

-2	10	8	2047.36	2069.74	121.44

0	10	8	8801.89	9268.71	286.66

2	10	8	12.76	-174.61	174.61

4	10	8	2473.84	2527.11	139.36

-3	11	8	2741.75	2511.84	147.71

-1	11	8	96.43	-31.30	168.11

1	11	8	103.19	136.60	72.16

-5	-15	9	185.37	228.70	72.37

-3	-15	9	1412.41	1283.44	77.87

-1	-15	9	26.13	0.00	186.40

1	-15	9	510.40	634.11	90.88

-8	-14	9	212.12	272.61	77.66

-6	-14	9	445.94	457.03	74.61

-4	-14	9	674.35	716.22	79.19

0	-14	9	1074.93	943.33	99.44

2	-14	9	0.61	-61.19	143.31

-9	-13	9	1068.21	1045.60	103.91

-7	-13	9	9.14	-56.10	148.59

-5	-13	9	1611.38	1632.55	73.73

-3	-13	9	65.66	100.42	57.12

-1	-13	9	3907.75	3962.66	149.41

1	-13	9	1446.22	1400.85	101.89

3	-13	9	5084.14	4979.19	178.37

5	-13	9	5951.70	5980.04	200.81

-10	-12	9	609.55	639.42	89.05

-8	-12	9	24.04	18.09	62.41

-6	-12	9	2580.70	2520.78	86.18

-4	-12	9	386.68	498.90	63.84

-2	-12	9	1364.30	1427.31	84.40

0	-12	9	305.24	285.02	58.14

2	-12	9	739.17	683.99	76.25

4	-12	9	1786.53	1827.32	114.31

6	-12	9	203.21	68.91	75.83

-11	-11	9	1580.60	1459.04	116.54

-9	-11	9	3.37	-53.46	155.91

-7	-11	9	2635.68	2471.20	76.68

-5	-11	9	2749.68	2727.18	108.05

-3	-11	9	2794.73	2842.89	107.24

1	-11	9	517.27	507.67	62.01

3	-11	9	394.83	335.86	59.97

5	-11	9	1861.83	1727.71	117.16

7	-11	9	94.52	84.77	65.66

-12	-10	9	299.84	361.25	73.59

-10	-10	9	2224.59	2361.64	123.08

-8	-10	9	460.55	496.87	58.96

-6	-10	9	2966.79	2944.44	108.07

-4	-10	9	354.95	450.72	50.22

-2	-10	9	1819.70	1810.31	86.05

0	-10	9	42.26	19.51	108.96

2	-10	9	860.58	879.66	68.73

4	-10	9	6128.82	6409.50	190.90

6	-10	9	83.09	133.76	72.16

8	-10	9	1988.35	1809.08	122.86

-13	-9	9	628.22	615.23	87.83

-11	-9	9	652.74	498.54	88.24

-9	-9	9	314.19	276.13	42.19

-7	-9	9	338.63	388.51	54.28

-5	-9	9	491.36	430.83	59.57

-3	-9	9	1046.26	977.38	73.21

-1	-9	9	3010.43	3197.08	110.52

1	-9	9	7955.71	8133.67	246.80

3	-9	9	4432.18	4380.98	128.49

5	-9	9	4455.00	4748.37	141.51

7	-9	9	1694.14	1858.18	114.10

-12	-8	9	5304.81	5598.52	186.54

-10	-8	9	661.60	752.14	50.10

-8	-8	9	1821.83	1583.24	84.83

-6	-8	9	15143.75	14290.24	375.68

-4	-8	9	33002.21	30595.94	753.04

-2	-8	9	30077.25	29395.68	710.82

0	-8	9	11006.07	11106.52	322.40

2	-8	9	17168.62	17863.77	415.72

4	-8	9	26447.77	26262.14	564.50

6	-8	9	1182.50	1163.02	87.65

8	-8	9	2222.27	2612.81	132.63

-13	-7	9	264.53	231.55	74.20

-11	-7	9	2354.55	2418.26	87.41

-9	-7	9	1917.60	1944.57	91.95

-7	-7	9	14602.44	13891.16	373.14

-5	-7	9	32707.34	31622.37	742.05

-3	-7	9	9840.28	9148.98	278.42

-1	-7	9	5168.60	5168.67	152.85

1	-7	9	7060.31	6825.90	179.89

3	-7	9	661.14	641.71	67.91

5	-7	9	1790.10	1895.04	91.94

7	-7	9	3402.63	3487.78	134.33

9	-7	9	7829.05	7902.27	245.38

-14	-6	9	995.15	1061.02	102.69

-12	-6	9	556.40	509.12	56.72

-10	-6	9	1764.67	1874.03	93.16

-8	-6	9	5735.97	5892.53	173.41

-6	-6	9	385.86	524.34	56.72

-4	-6	9	9150.09	7833.04	257.12

-2	-6	9	821.73	580.39	58.36

0	-6	9	2588.08	2582.15	92.00

2	-6	9	3439.37	3158.34	108.32

4	-6	9	60.19	140.67	49.60

6	-6	9	532.09	640.44	64.25

8	-6	9	9.17	53.05	63.22

10	-6	9	1681.59	1678.33	125.49

-13	-5	9	4667.02	4849.91	122.65

-11	-5	9	125.58	97.58	56.31

-9	-5	9	1288.09	1424.08	82.78

-7	-5	9	16784.67	16357.42	384.51

-5	-5	9	106.60	52.65	45.13

-3	-5	9	1265.81	1212.95	70.18

-1	-5	9	7793.94	7004.86	234.15

1	-5	9	20406.96	20754.80	562.00

3	-5	9	1659.82	1736.49	84.83

5	-5	9	641.97	666.71	65.88

7	-5	9	1033.65	1050.72	79.71

9	-5	9	12.72	61.19	56.71

-14	-4	9	12926.04	13136.00	264.98

-12	-4	9	615.17	572.54	77.06

-10	-4	9	10113.81	10710.70	293.48

-8	-4	9	20089.07	20406.88	447.49

-6	-4	9	387.03	423.50	52.45

-4	-4	9	27594.67	25512.92	598.54

-2	-4	9	25687.77	23354.34	562.38

0	-4	9	17391.09	16379.10	480.63

2	-4	9	1021.16	1205.63	73.22

4	-4	9	73.08	57.93	52.65

6	-4	9	9908.06	10116.74	288.78

8	-4	9	842.10	868.24	86.21

10	-4	9	995.55	885.34	106.55

-13	-3	9	531.90	537.14	75.22

-11	-3	9	6551.61	6862.29	202.35

-9	-3	9	7631.53	7766.93	246.14

-7	-3	9	5268.93	4912.76	159.15

-5	-3	9	7175.52	7363.21	196.70

-3	-3	9	493.46	536.59	54.90

-1	-3	9	4537.47	4245.85	129.21

1	-3	9	533.05	434.11	58.56

3	-3	9	23977.58	25628.72	657.85

5	-3	9	10032.04	10827.78	339.51

7	-3	9	17.71	56.92	47.16

9	-3	9	23.39	-55.09	160.59

-14	-2	9	403.78	459.25	82.54

-12	-2	9	3374.80	3336.26	142.46

-10	-2	9	3290.09	3404.37	111.74

-8	-2	9	4678.98	5298.35	150.94

-6	-2	9	14360.40	14654.21	348.05

-4	-2	9	846.14	989.18	63.45

-2	-2	9	1965.39	1892.38	77.94

0	-2	9	64.21	0.00	129.29

2	-2	9	5312.70	5412.56	176.11

4	-2	9	5686.97	6308.22	208.49

6	-2	9	1686.75	1725.15	87.06

8	-2	9	3085.19	3259.11	122.71

10	-2	9	761.08	688.66	98.61

-13	-1	9	981.24	877.82	89.88

-11	-1	9	67.64	-13.62	57.12

-9	-1	9	45.80	37.81	107.13

-7	-1	9	3358.58	3384.91	110.55

-5	-1	9	7644.57	8149.55	259.18

-3	-1	9	783.96	871.41	64.47

-1	-1	9	1105.70	1068.46	70.58

1	-1	9	21.22	-90.46	144.53

3	-1	9	276.04	246.81	59.16

5	-1	9	3076.44	2966.04	112.97

7	-1	9	1242.66	1183.62	84.81

9	-1	9	3104.28	3061.56	139.39

-12	0	9	17.91	0.00	148.19

-10	0	9	429.79	456.83	58.55

-8	0	9	3313.61	3655.39	122.14

-6	0	9	1601.76	1752.75	82.19

-4	0	9	56.77	86.60	48.79

-2	0	9	159.61	133.77	56.31

0	0	9	3896.76	4051.82	121.20

2	0	9	7271.73	7330.46	203.81

4	0	9	503.03	517.45	68.52

6	0	9	1443.79	1528.08	85.42

8	0	9	306.57	665.79	84.37

10	0	9	2050.92	1881.56	124.89

-13	1	9	1495.15	1246.07	112.26

-11	1	9	451.07	442.39	71.16

-9	1	9	1640.97	1686.84	82.58

-7	1	9	5.74	-137.82	137.82

-5	1	9	1495.70	1671.31	82.39

-3	1	9	1513.06	1598.98	82.39

-1	1	9	2711.81	3021.70	100.15

1	1	9	171.62	215.08	56.51

3	1	9	2289.26	1755.30	92.79

5	1	9	588.22	533.52	62.62

7	1	9	4666.14	4660.93	168.20

9	1	9	4040.56	3763.76	159.59

-12	2	9	62.13	0.00	64.64

-10	2	9	1040.06	1081.22	80.53

-8	2	9	36.50	-33.54	48.58

-6	2	9	1279.89	1409.08	85.02

-4	2	9	7971.65	8450.25	282.41

-2	2	9	3705.02	3618.05	122.39

0	2	9	1515.45	1367.83	84.22

2	2	9	519.83	570.73	64.66

4	2	9	1285.85	1075.30	87.05

6	2	9	40.90	-21.75	128.67

8	2	9	599.92	627.43	78.28

10	2	9	1627.69	1522.51	112.06

-11	3	9	47.88	-9.15	67.69

-9	3	9	1223.84	1218.16	82.16

-7	3	9	118.64	107.74	48.58

-5	3	9	848.51	934.80	70.77

-3	3	9	17.80	71.76	52.65

-1	3	9	152.57	236.83	59.97

1	3	9	61.39	10.77	54.48

3	3	9	50.55	44.52	57.93

5	3	9	1939.59	1839.00	92.36

7	3	9	7502.58	7632.95	212.59

9	3	9	4949.32	4723.17	176.33

-12	4	9	8000.36	7559.49	244.36

-10	4	9	468.12	503.79	76.85

-8	4	9	18477.23	18646.34	494.74

-6	4	9	76.59	0.00	126.44

-4	4	9	239.85	287.46	58.14

-2	4	9	7925.03	7956.91	239.28

0	4	9	7266.20	6631.95	196.38

2	4	9	22183.62	21096.11	473.98

4	4	9	3947.43	3993.88	126.43

6	4	9	11043.79	10806.35	324.11

8	4	9	3191.36	3237.81	149.16

-11	5	9	17102.54	17069.06	454.42

-9	5	9	12676.16	12308.97	357.93

-7	5	9	359.04	368.18	59.36

-5	5	9	14546.89	14004.37	403.19

-3	5	9	4355.86	4214.99	131.35

-1	5	9	63803.93	62039.75	1188.26

1	5	9	10264.35	9479.87	276.81

3	5	9	7069.18	6464.60	191.20

5	5	9	4902.97	4720.64	144.99

7	5	9	2235.99	2348.81	131.82

9	5	9	3075.93	3216.55	153.01

-10	6	9	523.59	480.82	82.75

-8	6	9	7136.34	7195.97	204.39

-6	6	9	341.38	405.17	64.04

-4	6	9	3629.65	3496.35	119.08

-2	6	9	3657.67	3424.24	115.02

0	6	9	345.75	375.50	59.16

2	6	9	1019.99	1064.76	82.97

4	6	9	3079.51	3161.83	122.51

6	6	9	1065.59	1068.19	101.06

8	6	9	1574.18	1514.35	124.26

-9	7	9	6.81	-5.08	65.05

-7	7	9	160.48	187.22	70.54

-5	7	9	1762.56	1751.30	108.21

-3	7	9	1783.40	1745.86	99.47

-1	7	9	7418.33	6809.01	202.62

1	7	9	879.80	936.99	77.68

3	7	9	40.99	153.88	66.88

5	7	9	1170.94	1126.18	98.02

7	7	9	571.79	710.98	86.00

-8	8	9	756.48	861.89	96.17

-6	8	9	662.54	662.82	83.97

-4	8	9	3090.50	3123.04	135.93

-2	8	9	30.38	148.19	60.37

0	8	9	419.43	261.24	72.58

2	8	9	242.62	195.16	78.67

4	8	9	7373.34	7270.22	216.01

6	8	9	45.59	-31.30	200.23

-7	9	9	1536.15	1516.97	117.75

-5	9	9	489.08	434.26	86.00

-3	9	9	2686.99	2400.42	130.01

-1	9	9	15.92	14.03	66.06

1	9	9	2295.27	2712.77	129.99

3	9	9	26.53	39.64	65.66

5	9	9	638.77	661.59	88.24

-4	10	9	4184.95	4116.00	174.85

-2	10	9	1359.70	1397.32	116.93

0	10	9	6334.07	6208.54	204.92

2	10	9	387.29	439.94	82.13

-5	-15	10	1189.28	1242.18	78.65

-3	-15	10	911.40	811.71	106.34

-1	-15	10	26.74	84.56	68.10

-8	-14	10	1928.64	2291.91	129.57

-6	-14	10	2304.10	2481.97	115.34

-4	-14	10	84.18	107.13	61.59

-2	-14	10	929.57	1070.77	92.52

0	-14	10	2535.59	2576.24	130.00

2	-14	10	1.01	-31.51	169.12

-9	-13	10	1.35	-31.10	183.76

-7	-13	10	2278.55	2443.79	87.53

-5	-13	10	302.62	304.74	65.05

-3	-13	10	1303.83	1405.88	98.63

-1	-13	10	116.18	58.34	67.90

1	-13	10	1057.13	1225.98	93.74

3	-13	10	9.52	25.21	62.61

-10	-12	10	2071.40	2114.26	130.79

-8	-12	10	189.10	224.12	164.46

-4	-12	10	3994.38	4032.57	132.93

-2	-12	10	18822.96	18271.63	505.17

0	-12	10	6743.56	6386.26	194.20

2	-12	10	1808.72	1813.13	111.26

4	-12	10	1731.43	1952.15	118.17

-11	-11	10	3264.02	3293.92	145.29

-9	-11	10	3264.27	3366.93	100.20

-7	-11	10	5180.14	5065.82	147.04

-5	-11	10	18260.63	17625.18	482.65

-3	-11	10	20307.64	19773.09	501.33

-1	-11	10	8465.53	8448.14	235.55

1	-11	10	3236.11	3238.41	119.67

3	-11	10	3770.64	3832.40	148.39

5	-11	10	4184.48	4592.56	171.60

-12	-10	10	4380.74	4398.41	175.07

-10	-10	10	18.51	14.49	62.96

-8	-10	10	4429.14	4192.87	137.43

-6	-10	10	3431.56	3706.57	120.50

-4	-10	10	531.29	504.43	56.32

-2	-10	10	298.50	331.17	50.62

0	-10	10	1398.46	1437.54	83.80

2	-10	10	2381.35	2566.83	107.22

4	-10	10	692.06	803.94	79.09

6	-10	10	250.74	405.56	71.96

-11	-9	10	1643.62	1680.09	80.18

-9	-9	10	5400.71	5340.25	151.54

-7	-9	10	10097.10	9741.98	286.74

-5	-9	10	820.37	686.28	65.68

-3	-9	10	10163.86	9791.89	265.41

-1	-9	10	1705.81	1920.09	95.00

1	-9	10	38.85	39.64	121.97

3	-9	10	29.88	116.27	50.62

5	-9	10	1194.05	1172.98	97.41

7	-9	10	7536.45	7591.94	238.84

-12	-8	10	62.09	-66.70	66.70

-10	-8	10	20080.23	19735.36	535.86

-8	-8	10	259.85	235.82	56.11

-6	-8	10	12010.04	11423.83	351.82

-4	-8	10	4552.61	4312.22	128.93

-2	-8	10	3134.85	2983.59	108.29

0	-8	10	3760.40	3546.48	116.87

2	-8	10	2903.17	2797.78	102.78

4	-8	10	17126.83	17672.00	477.78

6	-8	10	1147.01	1251.25	92.12

8	-8	10	461.30	570.27	88.84

-13	-7	10	8290.79	8331.86	170.02

-11	-7	10	7644.31	8033.68	224.82

-9	-7	10	556.39	777.08	66.28

-7	-7	10	4339.82	4407.73	121.37

-5	-7	10	1575.53	1492.07	83.81

-3	-7	10	12952.79	12328.23	328.86

-1	-7	10	21.62	-118.71	118.71

1	-7	10	6909.73	7313.79	219.40

3	-7	10	6023.76	6173.40	170.97

5	-7	10	414.26	427.75	61.19

7	-7	10	868.77	1006.71	93.94

9	-7	10	5187.26	5345.96	195.68

-12	-6	10	3894.43	4107.80	161.21

-10	-6	10	1518.85	1643.80	88.07

-8	-6	10	2116.27	2094.94	94.61

-6	-6	10	3597.80	3389.81	110.96

-4	-6	10	52.59	12.40	48.79

-2	-6	10	446.43	483.90	52.86

0	-6	10	345.44	345.42	60.79

2	-6	10	2769.14	2864.62	106.04

4	-6	10	1610.86	1627.87	84.41

6	-6	10	2041.88	2018.01	101.92

8	-6	10	873.46	1039.04	95.57

-13	-5	10	2294.52	2030.84	123.89

-11	-5	10	388.87	405.38	60.18

-9	-5	10	1516.32	1543.17	84.82

-7	-5	10	1884.49	1896.09	90.13

-5	-5	10	2930.39	2829.29	101.17

-3	-5	10	1.29	18.70	45.74

-1	-5	10	205.49	247.41	50.62

1	-5	10	3872.57	4112.94	126.67

3	-5	10	525.99	534.12	60.79

5	-5	10	84.09	41.47	146.97

7	-5	10	693.09	612.41	86.01

9	-5	10	3450.53	3670.66	154.67

-14	-4	10	1124.44	1085.87	104.32

-12	-4	10	19.52	-26.83	128.88

-10	-4	10	357.24	341.55	61.40

-8	-4	10	4539.98	4739.75	136.25

-6	-4	10	870.09	882.36	71.99

-4	-4	10	10.98	27.85	138.23

-2	-4	10	32.39	-40.45	141.89

0	-4	10	770.77	879.70	66.50

2	-4	10	2528.89	2794.06	99.52

4	-4	10	4260.90	4410.50	134.81

6	-4	10	8588.46	8978.12	248.41

8	-4	10	3.22	90.66	53.66

10	-4	10	1016.72	1081.36	101.67

-13	-3	10	873.10	902.59	93.53

-11	-3	10	554.02	611.77	67.50

-9	-3	10	243.95	363.89	53.67

-7	-3	10	5844.41	5876.21	174.05

-5	-3	10	6.95	-53.26	53.26

-3	-3	10	353.09	385.27	58.96

-1	-3	10	751.08	628.16	64.26

1	-3	10	4717.11	4653.82	132.44

3	-3	10	131.55	33.14	153.68

5	-3	10	4319.91	4475.43	138.67

7	-3	10	1785.67	2001.12	100.08

9	-3	10	1183.60	1177.22	106.76

-14	-2	10	2665.99	2383.60	147.70

-12	-2	10	912.75	1029.70	89.88

-10	-2	10	3.85	0.00	140.26

-8	-2	10	2450.76	2514.47	102.96

-6	-2	10	1406.38	1591.66	82.38

-4	-2	10	143.37	268.95	51.64

-2	-2	10	17238.13	15699.57	349.50

0	-2	10	5.16	-68.91	127.05

2	-2	10	832.40	851.24	72.80

4	-2	10	715.34	869.67	79.71

6	-2	10	4171.33	3973.52	129.70

8	-2	10	109.67	-52.04	151.85

10	-2	10	412.53	509.06	82.13

-13	-1	10	908.20	908.90	100.45

-11	-1	10	1098.80	1088.96	86.63

-9	-1	10	81.23	71.96	46.35

-7	-1	10	3026.40	3496.29	117.04

-5	-1	10	6512.02	7204.62	209.83

-3	-1	10	1964.52	2002.42	83.22

-1	-1	10	2.01	11.38	55.09

1	-1	10	757.61	765.40	69.95

3	-1	10	6.18	72.16	52.65

5	-1	10	481.65	510.92	63.84

7	-1	10	4787.10	4823.85	145.60

9	-1	10	4840.80	4994.46	181.41

-12	0	10	13.23	-112.82	143.92

-10	0	10	958.06	973.62	79.91

-8	0	10	9165.80	9241.42	267.29

-6	0	10	721.81	861.34	69.95

-4	0	10	2546.08	2824.31	100.74

-2	0	10	1779.72	2056.72	90.13

0	0	10	4801.10	5225.85	142.42

2	0	10	10379.74	10072.80	318.01

4	0	10	13152.92	12972.31	387.95

6	0	10	6584.14	6659.55	213.57

8	0	10	167.69	172.59	65.25

10	0	10	4485.82	4549.57	177.31

-13	1	10	2377.84	2262.76	133.45

-11	1	10	7823.95	7934.21	257.44

-9	1	10	1077.80	1197.57	78.90

-7	1	10	36205.58	37301.62	878.42

-5	1	10	8825.23	9382.32	248.78

-3	1	10	8792.79	9318.38	297.21

-1	1	10	34635.55	34804.43	778.41

1	1	10	40391.21	37129.96	828.41

3	1	10	41650.40	41882.23	922.78

5	1	10	32.40	-42.28	143.51

7	1	10	8344.02	8582.20	297.88

9	1	10	2728.29	2989.21	142.83

-12	2	10	82.26	50.01	73.18

-10	2	10	179.99	178.28	61.60

-8	2	10	7339.68	7503.71	217.51

-6	2	10	8815.81	8615.96	255.85

-4	2	10	8156.00	8667.65	246.25

-2	2	10	4156.07	4197.29	139.10

0	2	10	15957.79	15566.99	391.27

2	2	10	207.96	223.62	63.83

4	2	10	17.25	-103.47	135.79

6	2	10	0.47	43.91	50.61

8	2	10	1203.90	1122.53	104.12

-11	3	10	1408.69	1483.38	111.45

-9	3	10	2200.75	2092.34	116.77

-7	3	10	753.83	749.08	63.64

-5	3	10	510.79	603.24	61.20

-3	3	10	336.78	366.96	63.84

-1	3	10	8624.28	8936.89	306.47

1	3	10	4516.45	4302.64	131.36

3	3	10	3906.51	3716.81	118.70

5	3	10	204.21	330.34	57.53

7	3	10	45.27	128.27	63.02

9	3	10	1003.57	1160.46	106.75

-10	4	10	54.11	28.46	142.29

-8	4	10	22.67	-191.08	191.08

-6	4	10	179.73	151.04	54.07

-4	4	10	8214.95	7639.95	250.66

-2	4	10	82.08	44.31	48.38

0	4	10	365.82	342.97	62.82

2	4	10	587.78	676.65	68.72

4	4	10	2845.97	2854.78	113.55

6	4	10	45.17	26.83	162.82

8	4	10	1385.32	1189.69	109.00

-11	5	10	4166.90	4269.60	174.44

-9	5	10	1462.93	1488.50	107.99

-7	5	10	2700.15	2531.60	123.30

-5	5	10	4394.07	4447.75	131.33

-3	5	10	236.12	273.83	56.11

-1	5	10	44.56	0.00	50.62

1	5	10	5599.99	5162.82	174.18

3	5	10	1301.30	1330.26	86.23

5	5	10	50.03	-78.06	174.41

7	5	10	193.03	289.68	68.91

-10	6	10	2050.32	2222.03	131.40

-8	6	10	1573.19	1491.40	108.20

-6	6	10	14268.06	14640.34	469.51

-4	6	10	1401.44	1555.24	92.94

-2	6	10	1307.20	1384.57	88.67

0	6	10	1518.57	1480.88	93.36

2	6	10	690.01	653.48	72.59

4	6	10	2609.36	2468.58	134.49

6	6	10	1866.57	1835.28	122.85

-9	7	10	8566.94	8476.54	290.26

-7	7	10	6849.29	6773.25	200.28

-5	7	10	172.08	-53.67	214.87

-3	7	10	11716.28	12062.20	345.79

-1	7	10	2977.19	3074.16	135.93

1	7	10	3538.47	3660.49	146.34

3	7	10	430.27	55.10	236.64

5	7	10	2783.43	2613.47	141.61

-6	8	10	64.47	55.70	74.20

-4	8	10	3581.47	3795.89	155.69

-2	8	10	9.64	55.29	170.34

0	8	10	234.78	295.99	72.17

2	8	10	728.88	764.09	95.36

4	8	10	1446.45	1391.25	114.29

-5	9	10	4.18	-227.26	227.26

-3	9	10	1017.31	1031.14	108.58

-1	9	10	944.70	907.90	101.06

1	9	10	756.48	776.90	95.97

3	9	10	35.70	-204.29	204.29

-3	-15	11	6293.30	6548.18	206.34

-6	-14	11	24.63	10.16	65.86

-4	-14	11	6212.30	6075.04	193.10

-2	-14	11	160.04	59.56	183.77

0	-14	11	215.40	342.34	72.17

2	-14	11	1888.64	2114.31	133.84

-9	-13	11	399.84	442.49	112.53

-7	-13	11	1594.93	1774.10	119.39

-5	-13	11	785.32	971.09	95.77

-3	-13	11	5483.38	5489.91	180.65

-1	-13	11	2579.17	2579.60	135.09

1	-13	11	4540.32	4690.63	175.49

3	-13	11	3350.98	3238.24	152.22

-10	-12	11	4900.06	4832.63	220.60

-8	-12	11	167.03	28.87	189.05

-6	-12	11	3724.97	3681.65	145.53

-4	-12	11	2878.44	2936.89	128.20

-2	-12	11	7143.18	7161.53	188.11

0	-12	11	1372.74	1261.11	103.92

2	-12	11	723.29	792.15	86.82

4	-12	11	5662.83	5809.25	192.45

-11	-11	11	5927.94	5909.39	275.46

-9	-11	11	7681.65	7488.58	203.61

-7	-11	11	1510.17	1593.31	99.66

-5	-11	11	669.79	672.59	68.32

-3	-11	11	3422.04	3435.29	120.29

-1	-11	11	1064.57	1005.18	77.68

1	-11	11	12654.10	12800.65	348.80

3	-11	11	141.94	234.59	70.54

5	-11	11	2858.74	3258.11	151.18

-12	-10	11	967.31	975.58	70.47

-10	-10	11	236.55	56.51	211.42

-8	-10	11	1239.84	1250.49	94.97

-6	-10	11	5.23	22.56	113.02

-4	-10	11	206.02	174.22	52.65

-2	-10	11	709.82	768.79	63.44

0	-10	11	1142.45	1202.89	76.46

2	-10	11	597.05	627.64	69.13

4	-10	11	53.52	26.83	162.82

6	-10	11	562.21	566.02	91.29

-11	-9	11	993.75	1039.68	91.30

-9	-9	11	858.34	917.05	90.28

-7	-9	11	362.46	440.76	57.74

-5	-9	11	26.04	-20.33	130.71

-3	-9	11	619.77	668.53	63.64

-1	-9	11	1491.13	1355.03	83.39

1	-9	11	3042.10	2982.34	110.51

3	-9	11	456.26	492.82	64.65

5	-9	11	856.37	808.05	92.11

7	-9	11	1815.15	1819.16	120.41

-12	-8	11	2016.01	1834.96	118.99

-10	-8	11	1203.98	1321.84	94.77

-8	-8	11	1244.68	1337.16	84.60

-6	-8	11	1099.55	1075.39	73.82

-4	-8	11	1219.67	1182.44	77.49

-2	-8	11	240.97	223.22	58.14

0	-8	11	89.81	136.40	43.50

2	-8	11	2260.15	2197.73	96.03

4	-8	11	5468.18	5693.68	181.49

6	-8	11	5421.85	5257.58	177.59

8	-8	11	866.27	728.94	95.36

-13	-7	11	374.61	480.80	89.86

-11	-7	11	470.47	323.05	80.71

-9	-7	11	358.48	433.84	61.40

-7	-7	11	4025.69	4024.50	123.39

-5	-7	11	1.46	-121.15	121.15

-3	-7	11	1087.89	1050.21	74.84

-1	-7	11	3574.89	3172.83	117.07

1	-7	11	405.72	383.03	63.64

3	-7	11	1232.41	1331.28	81.35

5	-7	11	196.29	0.00	166.49

7	-7	11	2608.62	2514.28	138.55

-12	-6	11	1470.21	1507.62	111.04

-10	-6	11	606.50	677.05	73.60

-8	-6	11	1551.67	1505.36	85.43

-6	-6	11	1.22	17.68	116.07

-4	-6	11	2305.41	2361.46	98.28

-2	-6	11	1457.68	1349.42	81.97

0	-6	11	15.52	-50.41	119.93

2	-6	11	149.42	153.48	53.87

4	-6	11	7493.57	7877.10	204.68

6	-6	11	924.04	972.78	87.84

8	-6	11	2582.01	2765.88	143.02

-13	-5	11	184.26	91.28	190.07

-11	-5	11	1534.97	1520.30	102.51

-9	-5	11	178.14	153.48	50.42

-7	-5	11	5920.98	5926.44	166.29

-5	-5	11	4984.13	4850.08	142.00

-3	-5	11	1974.17	1798.81	87.49

-1	-5	11	837.42	803.45	62.23

1	-5	11	955.16	1174.40	74.23

3	-5	11	1504.38	1717.51	81.56

5	-5	11	384.26	377.53	61.40

7	-5	11	808.52	876.15	94.55

9	-5	11	2484.25	2537.88	142.61

-12	-4	11	556.11	596.52	77.67

-10	-4	11	1999.60	1961.02	101.92

-8	-4	11	196.17	209.39	52.65

-6	-4	11	1220.49	1123.08	78.30

-4	-4	11	545.56	459.31	62.83

-2	-4	11	1825.58	1647.35	86.06

0	-4	11	1166.76	1235.35	77.49

2	-4	11	26.35	49.40	57.73

4	-4	11	15429.71	16066.37	433.62

6	-4	11	3384.93	3468.31	130.26

8	-4	11	2187.83	2244.58	124.29

-13	-3	11	13420.33	13723.36	405.09

-11	-3	11	4821.85	4848.92	162.09

-9	-3	11	358.46	387.70	58.75

-7	-3	11	3552.03	3289.89	120.93

-5	-3	11	10042.39	10288.71	311.02

-3	-3	11	36619.09	34728.70	773.13

-1	-3	11	3179.78	2808.23	103.22

1	-3	11	28725.32	27737.70	709.44

3	-3	11	19975.95	20018.01	474.14

5	-3	11	12659.15	13029.00	416.10

7	-3	11	2046.17	2110.49	116.76

9	-3	11	11.16	-36.39	68.50

-12	-2	11	4291.64	4258.93	157.97

-10	-2	11	1566.82	1663.95	91.93

-8	-2	11	2082.81	2368.11	101.32

-6	-2	11	24705.82	25434.64	708.11

-4	-2	11	34230.39	35498.18	794.91

-2	-2	11	20416.80	20971.69	608.80

0	-2	11	6444.56	5767.57	174.12

2	-2	11	11655.43	12746.29	357.55

4	-2	11	5174.38	4902.85	168.26

6	-2	11	15.09	47.36	120.54

8	-2	11	5599.09	5916.78	191.44

-13	-1	11	26.85	0.00	152.46

-11	-1	11	39.28	0.00	156.93

-9	-1	11	3124.18	3059.48	114.58

-7	-1	11	3745.82	4059.63	123.99

-5	-1	11	115.85	123.60	62.81

-3	-1	11	1795.10	1961.41	92.97

-1	-1	11	393.17	282.80	68.11

1	-1	11	2770.07	2938.93	111.53

3	-1	11	7648.35	8135.41	254.50

5	-1	11	429.73	398.89	64.04

7	-1	11	175.32	-77.86	174.01

9	-1	11	885.08	839.15	100.45

-12	0	11	2016.06	1835.58	118.79

-10	0	11	967.30	1065.12	87.03

-8	0	11	7.52	-142.90	142.90

-6	0	11	477.83	491.61	65.87

-4	0	11	4857.54	5120.66	150.55

-2	0	11	1042.91	957.88	82.98

0	0	11	2183.45	2350.53	104.18

2	0	11	2473.90	2422.73	107.44

4	0	11	380.09	516.39	59.16

6	0	11	593.79	643.09	70.14

8	0	11	76.02	132.54	71.55

-11	1	11	10150.66	10124.25	264.97

-9	1	11	196.81	167.71	55.09

-7	1	11	13165.99	13946.57	397.24

-5	1	11	681.26	763.92	76.86

-3	1	11	723.23	831.04	76.86

-1	1	11	347.80	475.33	65.67

1	1	11	4666.63	4668.76	134.84

3	1	11	620.40	681.54	66.89

5	1	11	1244.19	1295.66	84.80

7	1	11	3785.50	3663.32	154.28

9	1	11	470.44	485.08	83.96

-12	2	11	127.59	193.73	73.79

-10	2	11	1205.60	1101.19	104.53

-8	2	11	4114.33	4157.44	136.61

-6	2	11	4588.13	4760.44	144.79

-4	2	11	1824.94	1965.73	88.29

-2	2	11	16083.23	16216.04	420.81

0	2	11	6901.08	6678.27	206.52

2	2	11	12.61	-41.06	119.52

4	2	11	216.16	249.03	55.90

6	2	11	933.09	1036.42	96.99

8	2	11	2591.93	2525.60	134.07

-11	3	11	72.32	30.49	74.60

-9	3	11	21584.50	21527.70	593.15

-7	3	11	609.80	577.63	74.82

-5	3	11	11989.04	12309.80	389.48

-3	3	11	2267.09	2291.79	102.54

-1	3	11	122.07	165.88	54.07

1	3	11	3364.91	3146.02	115.41

3	3	11	1994.98	1874.79	98.66

5	3	11	16960.64	16229.00	494.91

7	3	11	280.63	297.82	81.52

-10	4	11	425.63	474.71	84.57

-8	4	11	34.83	48.58	69.93

-6	4	11	409.04	444.63	64.85

-4	4	11	2864.47	2789.96	112.53

-2	4	11	10.64	21.55	130.91

0	4	11	15.10	90.46	52.85

2	4	11	3832.29	3602.94	128.65

4	4	11	5.03	134.57	52.85

6	4	11	85.69	102.05	71.76

-9	5	11	207.97	29.88	149.42

-7	5	11	502.30	474.73	79.70

-5	5	11	2018.06	1965.27	104.56

-3	5	11	499.36	587.98	70.75

-1	5	11	560.08	629.06	75.23

1	5	11	13.87	-17.07	57.32

3	5	11	10.56	-102.45	169.94

5	5	11	959.71	822.30	93.33

7	5	11	1069.03	919.92	109.81

-8	6	11	197.09	319.36	69.73

-6	6	11	2597.91	2570.87	136.11

-4	6	11	1929.18	1850.65	122.45

-2	6	11	17.55	95.74	60.17

0	6	11	2008.89	2008.98	114.73

2	6	11	9.92	-17.89	66.06

4	6	11	395.56	343.37	91.69

6	6	11	289.30	426.10	77.86

-7	7	11	24.62	-31.10	71.96

-5	7	11	305.78	28.87	225.66

-3	7	11	320.78	332.79	73.39

-1	7	11	3238.10	3071.25	142.25

1	7	11	197.20	155.11	74.20

3	7	11	609.61	633.73	87.83

5	7	11	90.98	64.44	73.18

-6	8	11	118.46	285.20	71.96

-4	8	11	1765.25	1685.30	120.81

-2	8	11	264.75	188.04	67.90

0	8	11	306.56	288.88	80.50

2	8	11	7.02	-193.52	193.52

-1	9	11	1279.95	1065.39	114.49

-6	-14	12	2528.43	2444.75	137.32

-4	-14	12	229.14	206.54	76.84

-2	-14	12	3819.54	3819.44	164.66

0	-14	12	2536.20	2729.78	146.27

-7	-13	12	100.01	134.16	61.59

-5	-13	12	20.36	-24.39	67.49

-3	-13	12	40.68	-85.99	178.88

-1	-13	12	492.01	475.53	80.92

1	-13	12	688.56	900.50	94.14

-10	-12	12	1578.08	1521.46	115.31

-8	-12	12	3877.34	3886.16	156.52

-6	-12	12	254.66	185.20	71.36

-4	-12	12	951.78	948.79	85.20

-2	-12	12	22.29	56.10	57.12

0	-12	12	532.38	519.66	81.93

2	-12	12	329.47	447.05	80.91

4	-12	12	1170.37	860.78	102.08

-9	-11	12	698.97	689.05	87.83

-7	-11	12	1702.10	1679.84	111.66

-5	-11	12	799.02	847.89	81.13

-3	-11	12	241.38	202.27	54.89

-1	-11	12	6524.14	6241.30	183.59

1	-11	12	209.11	77.25	172.79

3	-11	12	6763.36	7017.50	205.78

5	-11	12	71.18	26.63	73.59

-10	-10	12	89.94	43.91	65.86

-8	-10	12	308.56	291.73	72.37

-6	-10	12	206.79	348.03	56.31

-4	-10	12	4092.95	3998.10	132.54

-2	-10	12	431.19	512.33	61.81

0	-10	12	913.55	841.43	76.05

2	-10	12	165.24	146.57	64.64

4	-10	12	2394.92	2856.90	133.46

6	-10	12	791.08	927.57	96.38

-11	-9	12	104.22	-171.36	171.36

-9	-9	12	4230.61	4054.87	153.09

-7	-9	12	2769.50	2608.87	113.54

-5	-9	12	1582.52	1670.71	85.63

-3	-9	12	4430.78	3992.78	125.64

-1	-9	12	63.19	-106.92	140.26

1	-9	12	1732.11	1678.31	92.55

3	-9	12	427.40	373.88	67.50

5	-9	12	763.13	963.36	92.51

-12	-8	12	1613.30	1483.87	112.67

-10	-8	12	118.73	40.45	65.46

-8	-8	12	196.97	294.77	56.11

-6	-8	12	975.84	1034.24	70.16

-4	-8	12	1647.65	1822.14	87.47

-2	-8	12	1.70	48.18	44.92

0	-8	12	1346.99	1310.80	81.96

2	-8	12	1715.88	1738.92	92.96

4	-8	12	1331.78	1342.45	101.28

6	-8	12	2633.64	3014.57	142.01

-11	-7	12	2065.01	2231.08	124.69

-9	-7	12	4135.63	3903.50	135.38

-7	-7	12	1314.26	1246.10	79.72

-5	-7	12	79.65	126.03	46.35

-3	-7	12	5141.31	5395.81	158.49

-1	-7	12	14660.99	14285.58	400.45

1	-7	12	6919.11	6952.79	188.55

3	-7	12	1326.32	1369.12	87.04

5	-7	12	11760.19	12364.85	363.95

7	-7	12	343.15	346.21	83.96

-12	-6	12	5151.14	5184.90	181.02

-10	-6	12	8157.65	8123.43	254.84

-8	-6	12	4199.98	4266.31	132.95

-6	-6	12	6336.15	5920.31	169.97

-4	-6	12	30669.94	26807.07	764.25

-2	-6	12	41222.31	38266.49	866.01

0	-6	12	14227.13	13475.77	387.52

2	-6	12	7861.46	7683.06	253.46

4	-6	12	2084.24	2082.94	101.31

6	-6	12	9794.30	10419.38	294.12

8	-6	12	2207.36	2276.66	139.14

-13	-5	12	1015.69	1108.41	106.14

-11	-5	12	800.14	723.04	94.95

-9	-5	12	839.79	852.80	76.25

-7	-5	12	6473.69	6638.80	179.96

-5	-5	12	7684.28	7222.25	236.17

-3	-5	12	131.55	125.63	57.33

-1	-5	12	2.94	-57.12	57.12

1	-5	12	416.32	482.25	59.98

3	-5	12	845.25	993.52	76.25

5	-5	12	55.17	198.60	60.58

7	-5	12	7.09	87.81	66.47

-12	-4	12	2727.01	2737.36	132.05

-10	-4	12	5.85	61.59	59.97

-8	-4	12	2848.10	2975.18	109.69

-6	-4	12	261.19	235.82	52.25

-4	-4	12	4395.22	4275.18	137.68

-2	-4	12	4094.98	3933.61	135.83

0	-4	12	2592.63	2506.74	108.26

2	-4	12	1587.59	1593.28	86.24

4	-4	12	1414.36	1517.24	90.91

6	-4	12	283.16	51.84	213.86

8	-4	12	1011.80	1023.82	99.64

-13	-3	12	2757.94	2846.35	147.10

-11	-3	12	278.90	54.08	179.71

-9	-3	12	20.24	-114.65	150.42

-7	-3	12	20255.37	21321.63	503.96

-5	-3	12	357.04	536.93	63.23

-3	-3	12	7722.31	7768.75	229.06

-1	-3	12	4526.16	4062.84	125.06

1	-3	12	361.29	450.32	64.45

3	-3	12	120.33	0.00	153.07

5	-3	12	1007.80	1059.45	82.97

7	-3	12	4335.69	4513.66	166.93

-12	-2	12	366.73	373.66	74.00

-10	-2	12	25057.92	25528.42	608.76

-8	-2	12	876.91	870.92	72.19

-6	-2	12	7061.73	7097.01	211.21

-4	-2	12	703.29	662.67	75.44

-2	-2	12	2587.06	2720.48	105.21

0	-2	12	5149.48	4755.41	137.72

2	-2	12	975.39	1040.77	76.87

4	-2	12	20310.43	20370.96	518.28

6	-2	12	1483.79	1579.25	106.98

8	-2	12	27.04	75.62	69.32

-11	-1	12	1037.22	1090.54	98.22

-9	-1	12	4821.04	4987.88	146.01

-7	-1	12	586.17	701.86	65.88

-5	-1	12	14591.32	15931.63	422.55

-3	-1	12	1628.34	1809.80	93.78

-1	-1	12	4694.57	4749.60	141.36

1	-1	12	389.19	416.17	60.38

3	-1	12	134.30	149.01	54.89

5	-1	12	1187.39	1190.27	90.70

7	-1	12	164.12	57.94	76.64

-12	0	12	5765.21	5708.16	195.51

-10	0	12	882.34	947.34	92.11

-8	0	12	1925.26	2006.75	105.58

-6	0	12	396.24	416.98	59.98

-4	0	12	88.87	38.42	127.46

-2	0	12	260.00	312.67	67.29

0	0	12	166.61	267.53	58.14

2	0	12	3209.37	3169.64	117.44

4	0	12	2125.96	2091.11	103.75

6	0	12	977.89	861.16	102.69

8	0	12	399.00	520.04	74.41

-11	1	12	456.36	403.96	80.71

-9	1	12	24.92	89.24	58.54

-7	1	12	3822.00	3930.72	127.23

-5	1	12	1418.79	1541.69	87.46

-3	1	12	0.24	59.36	132.53

-1	1	12	773.30	783.05	71.37

1	1	12	1353.08	1196.71	84.40

3	1	12	1169.12	1131.51	83.18

5	1	12	2357.54	2384.98	124.30

7	1	12	791.97	827.13	92.92

-10	2	12	197.24	163.65	74.20

-8	2	12	30.36	0.00	138.43

-6	2	12	1018.28	1046.24	78.70

-4	2	12	499.53	539.19	68.92

-2	2	12	2872.40	3042.03	114.37

0	2	12	33.02	-127.66	147.37

2	2	12	1454.66	1479.43	87.66

4	2	12	1034.80	1111.71	94.56

6	2	12	22.23	-4.88	70.94

-11	3	12	263.83	219.35	77.25

-9	3	12	271.84	411.67	70.95

-7	3	12	147.71	160.19	64.03

-5	3	12	21.50	23.17	140.67

-3	3	12	428.97	452.76	69.73

-1	3	12	831.87	881.47	76.86

1	3	12	659.19	787.47	73.60

3	3	12	187.78	-49.81	179.50

5	3	12	2814.11	2777.56	137.75

7	3	12	2409.34	2555.52	143.42

-10	4	12	34.86	26.43	75.21

-8	4	12	948.89	928.44	95.37

-6	4	12	2983.42	2916.82	136.95

-4	4	12	355.21	306.17	65.26

-2	4	12	2328.82	2149.45	108.03

0	4	12	66.52	23.99	177.26

2	4	12	23.92	25.21	165.87

4	4	12	110.68	-9.35	73.79

6	4	12	23.47	0.00	78.46

-9	5	12	265.06	396.21	71.56

-7	5	12	2287.61	2344.74	133.04

-5	5	12	1393.98	1474.65	106.97

-3	5	12	629.09	577.22	83.56

-1	5	12	14.61	219.74	60.98

1	5	12	938.38	924.59	96.18

3	5	12	2096.14	2077.72	129.17

5	5	12	3309.78	3412.40	158.52

-8	6	12	7433.30	7251.70	219.25

-6	6	12	1450.38	1701.81	117.75

-4	6	12	8134.50	8121.41	219.94

-2	6	12	720.82	883.64	94.34

0	6	12	9897.15	9660.27	291.67

2	6	12	13685.79	14104.31	410.67

4	6	12	7133.65	7639.11	219.84

-5	7	12	493.54	386.89	87.01

-3	7	12	2077.95	1931.62	124.08

-1	7	12	10292.11	9827.44	308.41

1	7	12	2890.43	2976.12	152.19

3	7	12	1783.79	1771.94	130.58

-2	8	12	862.89	894.85	104.31

0	8	12	116.19	64.44	144.13

-4	-14	13	136.02	177.46	66.07

-2	-14	13	388.98	475.31	84.57

-7	-13	13	1898.45	1982.13	128.14

-5	-13	13	2759.07	2780.28	135.10

-3	-13	13	107.29	99.81	74.60

-1	-13	13	372.39	282.58	80.51

1	-13	13	425.18	391.35	84.37

-8	-12	13	2389.54	2357.60	129.59

-6	-12	13	450.14	458.86	80.91

-4	-12	13	44.06	0.00	137.21

-2	-12	13	96.59	126.24	65.25

0	-12	13	187.54	125.83	66.47

2	-12	13	717.92	678.08	97.39

-7	-11	13	12.36	-23.38	66.06

-5	-11	13	632.68	530.86	81.53

-3	-11	13	865.38	850.96	84.59

-1	-11	13	3257.40	3315.55	138.59

1	-11	13	2040.70	2022.98	122.46

3	-11	13	4639.90	4726.89	176.10

-10	-10	13	2396.72	2461.97	130.61

-8	-10	13	6422.65	6237.72	202.91

-6	-10	13	7066.38	6214.62	181.37

-4	-10	13	5164.08	4786.21	145.41

-2	-10	13	12898.03	11926.76	417.87

0	-10	13	23947.58	24490.94	593.76

2	-10	13	5749.06	6018.97	185.15

4	-10	13	539.19	670.51	86.61

-11	-9	13	3180.85	3276.33	153.84

-9	-9	13	5240.05	4958.29	175.95

-7	-9	13	3039.53	2836.55	125.56

-5	-9	13	8519.50	7335.57	229.82

-3	-9	13	7167.84	7201.26	196.49

-1	-9	13	1418.30	1352.08	85.22

1	-9	13	16.66	-6.91	53.66

3	-9	13	2788.51	2823.77	137.75

5	-9	13	966.91	831.04	103.09

-12	-8	13	1488.65	1319.27	113.07

-10	-8	13	64.61	-56.31	164.45

-8	-8	13	3554.48	3937.59	147.56

-6	-8	13	1348.91	1161.28	81.55

-4	-8	13	311.80	349.88	55.09

-2	-8	13	6424.04	5712.48	196.04

0	-8	13	2040.47	2049.17	98.05

2	-8	13	14.60	-38.01	56.92

4	-8	13	1.50	-37.00	71.35

6	-8	13	754.28	830.78	101.25

-11	-7	13	2591.77	2734.17	138.35

-9	-7	13	6322.13	6577.75	203.73

-7	-7	13	13.72	45.74	161.60

-5	-7	13	1378.33	1328.91	79.73

-3	-7	13	5776.50	5151.90	185.00

-1	-7	13	5315.68	5020.46	139.94

1	-7	13	2636.19	2627.73	111.10

3	-7	13	4408.23	4286.38	149.85

5	-7	13	2951.32	3254.44	141.42

7	-7	13	128.07	205.92	68.10

-12	-6	13	6978.98	6985.87	211.89

-10	-6	13	15334.88	15998.19	499.27

-8	-6	13	661.77	730.54	71.77

-6	-6	13	11867.48	11228.38	311.64

-4	-6	13	2934.37	2811.17	102.78

-2	-6	13	9957.31	9064.74	272.27

0	-6	13	352.55	594.05	61.40

2	-6	13	512.91	569.28	67.91

4	-6	13	7446.87	7536.92	249.47

6	-6	13	29.38	-29.68	176.04

-11	-5	13	244.04	261.43	69.12

-9	-5	13	893.45	958.54	91.50

-7	-5	13	1410.54	1356.78	87.46

-5	-5	13	728.79	684.42	64.25

-3	-5	13	683.79	628.49	65.47

-1	-5	13	74.91	39.44	100.83

1	-5	13	4372.95	4449.83	141.11

3	-5	13	1624.68	1591.58	97.63

5	-5	13	786.07	862.32	86.62

7	-5	13	90.44	0.00	152.87

-12	-4	13	4521.04	4663.55	175.48

-10	-4	13	1790.20	1763.70	116.96

-8	-4	13	5970.53	6069.16	172.97

-6	-4	13	314.26	338.49	57.74

-4	-4	13	32.54	2.85	52.65

-2	-4	13	490.77	456.85	58.35

0	-4	13	559.07	581.49	69.13

2	-4	13	3907.81	4274.00	133.35

4	-4	13	2123.35	2050.78	112.50

6	-4	13	1320.24	1338.34	107.58

-11	-3	13	21.42	0.00	156.72

-9	-3	13	140.54	106.52	64.64

-7	-3	13	3304.62	3345.49	122.93

-5	-3	13	201.32	20.33	158.36

-3	-3	13	1232.44	1133.02	78.30

-1	-3	13	14.48	33.54	51.23

1	-3	13	483.90	388.94	66.69

3	-3	13	1412.95	1435.87	92.54

5	-3	13	40.70	-4.47	69.11

7	-3	13	4666.65	4784.30	178.34

-12	-2	13	1002.71	929.67	98.82

-10	-2	13	729.57	738.68	84.99

-8	-2	13	9.38	-158.96	158.96

-6	-2	13	210.05	140.47	58.75

-4	-2	13	43.45	40.05	123.59

-2	-2	13	442.58	448.10	65.67

0	-2	13	146.13	138.84	60.99

2	-2	13	1357.77	1500.94	90.50

4	-2	13	2119.66	2170.60	118.19

6	-2	13	503.78	630.46	88.85

-11	-1	13	108.64	54.28	74.20

-9	-1	13	474.01	485.29	78.07

-7	-1	13	1597.78	1734.97	99.87

-5	-1	13	81.94	0.00	171.57

-3	-1	13	359.94	463.12	60.38

-1	-1	13	1331.71	1562.59	89.90

1	-1	13	21.71	42.89	58.14

3	-1	13	0.69	6.71	52.65

5	-1	13	1450.34	1533.46	110.43

7	-1	13	5956.33	6005.26	203.26

-10	0	13	518.74	478.59	86.81

-8	0	13	2802.06	3042.63	133.08

-6	0	13	3235.49	3467.25	120.69

-4	0	13	4564.04	4998.97	139.70

-2	0	13	1010.33	1206.51	83.99

0	0	13	0.30	0.00	158.76

2	0	13	362.06	22.97	203.50

4	0	13	1183.91	1304.34	100.46

6	0	13	971.40	858.70	108.58

-11	1	13	394.91	31.31	204.93

-9	1	13	30.27	-110.78	207.34

-7	1	13	624.58	609.35	77.46

-5	1	13	951.41	1138.94	83.78

-3	1	13	652.82	773.04	67.91

-1	1	13	1198.41	1300.94	90.50

1	1	13	539.61	737.62	76.04

3	1	13	4548.00	4304.26	156.98

5	1	13	3025.19	3221.35	149.36

7	1	13	2458.93	2423.32	139.15

-10	2	13	3807.34	3750.63	162.21

-8	2	13	236.47	54.89	226.06

-6	2	13	4599.55	4921.95	162.28

-4	2	13	1411.82	1413.70	95.39

-2	2	13	2500.59	2612.70	109.46

0	2	13	10600.47	10638.22	314.89

2	2	13	1865.38	1998.51	121.03

4	2	13	15640.22	15016.75	503.98

6	2	13	5716.41	5788.88	197.55

-9	3	13	611.49	705.70	92.71

-7	3	13	2705.32	2798.65	140.39

-5	3	13	12024.95	11979.40	433.62

-3	3	13	24898.18	23363.52	587.27

-1	3	13	970.72	888.62	86.01

1	3	13	17250.65	16475.05	504.57

3	3	13	8790.59	8653.35	227.75

5	3	13	439.24	607.87	86.20

-8	4	13	902.29	683.20	94.75

-6	4	13	2443.78	2547.52	128.17

-4	4	13	10.06	40.04	73.38

-2	4	13	933.61	857.69	93.94

0	4	13	257.24	262.25	74.61

2	4	13	1247.12	1435.72	107.17

4	4	13	433.84	450.72	80.51

-7	5	13	31.58	-169.12	169.12

-5	5	13	73.71	24.19	69.11

-3	5	13	3829.85	3625.67	162.63

-1	5	13	383.27	267.14	80.71

1	5	13	729.91	678.08	92.92

3	5	13	1652.73	1461.92	125.89

-6	6	13	662.91	594.29	95.15

-4	6	13	1435.81	1343.26	123.04

-2	6	13	1.08	59.76	198.19

0	6	13	197.66	373.44	79.48

2	6	13	4346.78	4409.74	190.13

-3	7	13	216.11	-263.26	263.26

-1	7	13	435.31	64.24	226.88

-5	-13	14	4499.17	4647.37	172.22

-3	-13	14	4887.16	5022.41	178.35

-1	-13	14	5870.97	6138.60	205.70

-8	-12	14	99.73	104.28	72.57

-6	-12	14	154.74	196.98	68.91

-4	-12	14	856.17	801.53	91.91

-2	-12	14	2999.80	3265.02	151.18

0	-12	14	395.13	564.16	76.24

2	-12	14	1838.43	1817.93	129.77

-9	-11	14	3749.72	3834.77	163.84

-7	-11	14	829.53	821.45	99.22

-5	-11	14	7126.16	6521.77	199.09

-3	-11	14	989.63	1090.32	85.61

-1	-11	14	668.75	773.22	89.66

1	-11	14	130.42	-119.33	183.77

3	-11	14	1129.31	1074.29	102.69

-10	-10	14	560.97	363.11	93.93

-8	-10	14	11068.50	10782.96	353.19

-6	-10	14	2202.22	2435.06	125.52

-4	-10	14	611.57	515.82	79.70

-2	-10	14	2325.86	2140.82	115.76

0	-10	14	111.53	132.34	64.03

2	-10	14	3962.09	3947.97	159.99

4	-10	14	46.92	117.70	67.69

-11	-9	14	839.72	770.21	104.92

-9	-9	14	4373.24	4651.27	172.22

-7	-9	14	10.99	-157.13	157.13

-5	-9	14	1346.30	1193.19	98.43

-3	-9	14	555.70	601.61	69.33

-1	-9	14	1878.88	1664.52	109.84

1	-9	14	5245.15	5047.04	177.17

3	-9	14	1401.40	1626.95	114.70

5	-9	14	44.84	97.57	67.69

-10	-8	14	2265.96	2267.40	125.11

-8	-8	14	3482.74	3213.21	143.69

-6	-8	14	48.01	-24.19	155.51

-4	-8	14	1556.44	1437.16	87.87

-2	-8	14	231.30	162.84	62.00

0	-8	14	88.27	-24.19	143.31

2	-8	14	5131.58	5578.34	176.35

4	-8	14	612.81	686.19	91.90

-11	-7	14	3.29	30.49	71.76

-9	-7	14	1048.61	943.73	94.35

-7	-7	14	4.09	-122.57	149.20

-5	-7	14	219.96	225.24	53.47

-3	-7	14	914.25	808.70	78.69

-1	-7	14	2383.18	2199.77	104.98

1	-7	14	38.48	317.92	63.02

3	-7	14	95.36	104.69	75.62

5	-7	14	230.37	249.23	85.58

-12	-6	14	93.79	37.40	71.96

-10	-6	14	264.69	261.03	75.42

-8	-6	14	5123.40	5048.66	165.57

-6	-6	14	231.23	89.04	56.31

-4	-6	14	28.75	0.00	47.57

-2	-6	14	4.12	-131.52	161.20

0	-6	14	3566.32	3254.73	120.50

2	-6	14	165.14	213.25	61.60

4	-6	14	4019.27	4128.09	165.90

6	-6	14	4969.44	5323.61	193.22

-11	-5	14	1608.85	1686.85	115.52

-9	-5	14	3010.17	3073.09	135.93

-7	-5	14	15.84	-16.87	55.70

-5	-5	14	216.54	255.13	53.06

-3	-5	14	154.67	116.48	58.34

-1	-5	14	1191.71	1196.81	82.36

1	-5	14	405.43	438.93	66.68

3	-5	14	1800.16	1770.02	109.84

5	-5	14	4628.68	5033.18	184.25

-12	-4	14	268.47	212.85	81.11

-10	-4	14	911.62	1057.76	95.97

-8	-4	14	858.04	847.30	87.84

-6	-4	14	344.54	350.28	61.60

-4	-4	14	10190.52	9964.00	294.09

-2	-4	14	265.31	238.26	61.80

0	-4	14	822.10	743.81	78.28

2	-4	14	1951.07	1896.07	103.74

4	-4	14	796.32	1003.02	98.21

6	-4	14	389.99	496.46	91.48

-11	-3	14	127.22	226.05	77.25

-9	-3	14	1818.51	1689.26	120.21

-7	-3	14	567.01	546.51	72.79

-5	-3	14	128.46	162.63	60.78

-3	-3	14	1711.81	1654.94	89.30

-1	-3	14	34.95	-58.34	58.34

1	-3	14	485.51	465.17	71.97

3	-3	14	291.38	-50.42	192.11

5	-3	14	2368.72	2396.69	137.52

-10	-2	14	1421.44	1571.45	111.45

-8	-2	14	13.36	-171.97	171.97

-6	-2	14	810.21	821.07	77.06

-4	-2	14	806.29	866.21	76.66

-2	-2	14	3325.25	3280.60	124.16

0	-2	14	2198.20	2171.35	103.35

2	-2	14	5851.32	6251.23	166.02

4	-2	14	2902.61	3179.55	148.95

6	-2	14	3865.94	4046.01	171.17

-11	-1	14	7604.08	8304.23	228.23

-9	-1	14	12205.22	12506.06	369.48

-7	-1	14	67.34	-199.62	199.62

-5	-1	14	6668.01	6549.43	227.63

-3	-1	14	22439.64	24264.00	565.65

-1	-1	14	25845.33	26620.95	593.65

1	-1	14	8750.96	9219.40	259.20

3	-1	14	3418.58	3403.25	149.79

5	-1	14	11783.30	12825.73	388.16

-10	0	14	341.63	437.49	83.96

-8	0	14	2002.54	2147.25	122.66

-6	0	14	3586.52	3542.80	144.72

-4	0	14	7945.31	8575.73	245.47

-2	0	14	2631.05	3068.81	119.03

0	0	14	65.62	-71.35	188.64

2	0	14	671.70	659.17	89.66

4	0	14	755.84	709.40	95.97

6	0	14	1268.84	1425.94	112.25

-9	1	14	3.68	-88.63	153.67

-7	1	14	1543.30	1665.10	111.05

-5	1	14	67.65	103.67	67.49

-3	1	14	5912.16	6235.95	199.64

-1	1	14	1798.07	1772.69	107.60

1	1	14	3658.10	3392.40	149.60

3	1	14	82.89	103.47	79.48

5	1	14	776.43	731.16	93.94

-8	2	14	52.47	-210.80	210.80

-6	2	14	4166.91	4511.69	168.76

-4	2	14	454.93	384.25	84.37

-2	2	14	413.77	484.47	77.26

0	2	14	110.00	-51.84	186.81

2	2	14	2110.19	2207.12	132.43

4	2	14	50.24	-59.76	174.41

-7	3	14	6863.28	6919.65	210.67

-5	3	14	753.87	740.92	93.73

-3	3	14	2503.19	2395.43	135.70

-1	3	14	4994.06	4898.26	175.93

1	3	14	335.13	349.26	89.86

3	3	14	53.95	64.64	79.07

-6	4	14	53.22	-30.29	163.03

-4	4	14	3113.03	3265.16	146.51

-2	4	14	3736.27	4193.37	166.29

0	4	14	704.21	760.62	96.37

2	4	14	3466.24	3263.01	159.35

-5	5	14	5457.22	5339.74	197.73

-3	5	14	1677.86	1782.68	120.20

-1	5	14	4503.48	4797.47	178.13

1	5	14	5.47	-31.51	77.04

-6	-12	15	40.23	0.00	67.08

-4	-12	15	7.72	-191.69	191.69

-2	-12	15	841.92	731.58	88.04

0	-12	15	100.73	-208.77	208.77

-7	-11	15	637.35	796.39	80.31

-5	-11	15	260.27	287.86	79.49

-3	-11	15	0.24	-58.95	62.40

-1	-11	15	1121.16	1050.91	100.05

1	-11	15	709.34	677.26	93.12

-8	-10	15	105.99	139.65	71.96

-6	-10	15	2542.99	2412.91	132.85

-4	-10	15	210.85	191.90	67.69

-2	-10	15	2105.88	2042.34	123.88

0	-10	15	6248.78	6393.85	222.24

2	-10	15	352.29	316.94	80.71

-9	-9	15	921.28	887.56	97.80

-7	-9	15	196.42	131.93	76.23

-5	-9	15	4156.89	4253.18	156.14

-3	-9	15	4817.08	4523.20	161.67

-1	-9	15	81.95	173.60	61.59

1	-9	15	442.30	328.34	81.32

3	-9	15	1868.06	1846.44	121.23

-10	-8	15	881.15	1117.71	103.70

-8	-8	15	1.45	-181.93	181.93

-6	-8	15	1240.39	1207.77	99.65

-4	-8	15	1210.59	1070.49	93.34

-2	-8	15	384.76	-25.21	173.01

0	-8	15	1955.67	1712.53	115.95

2	-8	15	3847.87	4025.19	164.66

4	-8	15	748.10	567.07	98.81

-11	-7	15	815.63	942.62	93.12

-9	-7	15	1883.51	1938.63	120.82

-7	-7	15	3283.96	3252.47	137.78

-5	-7	15	1033.86	760.32	91.51

-3	-7	15	18.96	-48.58	57.53

-1	-7	15	750.07	658.78	82.14

1	-7	15	34.53	-185.79	185.79

-10	-6	15	589.47	856.15	80.92

-8	-6	15	1319.47	1320.05	114.90

-6	-6	15	2434.04	2216.00	120.24

-4	-6	15	43.69	44.31	56.31

-2	-6	15	320.21	-23.99	164.06

0	-6	15	56.42	0.00	182.95

2	-6	15	8899.79	8827.18	284.45

4	-6	15	410.94	406.40	83.76

-11	-5	15	847.13	874.31	105.32

-9	-5	15	2035.40	2204.81	126.93

-7	-5	15	10907.27	10242.21	338.75

-5	-5	15	1285.83	1303.39	86.64

-3	-5	15	784.44	684.62	77.06

-1	-5	15	31986.68	28281.63	637.34

1	-5	15	9137.16	8745.47	238.40

3	-5	15	6560.41	6746.13	204.95

5	-5	15	1362.02	1506.31	110.22

-10	-4	15	7174.55	7343.71	219.45

-8	-4	15	3444.98	3298.42	146.33

-6	-4	15	4603.09	4499.86	160.04

-4	-4	15	18004.65	17173.52	497.26

-2	-4	15	5175.10	4561.48	144.19

0	-4	15	6146.53	5407.18	172.56

2	-4	15	1965.11	1778.24	121.44

4	-4	15	22.14	24.39	70.33

-11	-3	15	440.82	127.67	266.94

-9	-3	15	29.67	0.00	68.30

-7	-3	15	1459.12	1482.02	99.25

-5	-3	15	2.40	-162.82	162.82

-3	-3	15	29.34	23.58	131.72

-1	-3	15	1220.00	993.23	94.36

1	-3	15	8102.37	7554.36	219.56

3	-3	15	19.29	28.46	158.35

5	-3	15	78.39	128.67	74.81

-10	-2	15	11.53	0.00	183.56

-8	-2	15	85.58	88.02	65.25

-6	-2	15	4392.16	4406.18	160.43

-4	-2	15	160.80	-48.59	174.82

-2	-2	15	6755.57	6784.61	204.80

0	-2	15	1.58	-175.83	175.83

2	-2	15	828.07	887.34	97.19

4	-2	15	71.53	-58.95	186.20

-9	-1	15	11968.78	12350.14	383.48

-7	-1	15	125.94	-54.48	172.38

-5	-1	15	3129.18	2952.81	145.10

-3	-1	15	2264.48	2645.75	129.59

-1	-1	15	7323.10	7220.63	222.15

1	-1	15	2614.59	2663.70	139.98

3	-1	15	1265.92	1350.11	118.97

5	-1	15	1586.05	1624.99	118.37

-10	0	15	1759.33	1843.52	122.64

-8	0	15	1057.71	1496.62	106.55

-6	0	15	1400.69	1701.62	113.69

-4	0	15	9503.73	9832.80	252.71

-2	0	15	4817.26	5128.26	173.28

0	0	15	398.77	444.21	88.84

2	0	15	26.55	-143.51	174.61

4	0	15	2088.72	2188.31	142.80

-9	1	15	735.57	717.52	103.08

-7	1	15	9319.94	9928.92	294.04

-5	1	15	2173.57	2200.05	136.50

-3	1	15	99.41	219.54	78.47

-1	1	15	1285.61	1281.60	116.32

1	1	15	55.01	-85.17	202.87

3	1	15	4826.86	5117.24	186.09

-8	2	15	69.49	31.51	192.10

-6	2	15	1052.16	982.76	103.10

-4	2	15	69.18	-78.47	78.47

-2	2	15	82.89	-28.26	193.11

0	2	15	13.77	-144.32	189.45

2	2	15	334.87	250.46	85.38

-7	3	15	807.67	765.52	102.48

-5	3	15	28.54	-90.66	216.08

-3	3	15	42.37	-88.42	184.17

-1	3	15	113.61	203.08	83.95

1	3	15	407.77	334.02	97.38

-4	4	15	109.40	0.00	230.93

-2	4	15	1066.73	1068.98	109.60

0	4	15	1.77	31.71	208.15

-7	-11	16	6928.27	6698.80	213.30

-5	-11	16	384.02	61.40	242.13

-3	-11	16	490.84	452.76	94.74

-1	-11	16	3.33	-124.81	176.44

-8	-10	16	50.86	26.22	72.77

-6	-10	16	50.20	29.88	149.81

-4	-10	16	5.94	87.61	63.22

-2	-10	16	3349.18	2991.26	151.40

0	-10	16	1328.05	1493.08	107.99

-9	-9	16	203.69	63.43	179.50

-7	-9	16	878.50	750.91	102.28

-5	-9	16	1249.75	1220.56	101.68

-3	-9	16	2523.89	2455.42	132.44

-1	-9	16	1313.86	1295.02	108.39

1	-9	16	3836.59	3709.75	166.49

-8	-8	16	5863.58	5984.02	191.25

-6	-8	16	10273.99	9320.55	261.10

-4	-8	16	11743.09	11343.63	304.52

-2	-8	16	7766.33	7318.10	224.20

0	-8	16	7565.10	7253.06	236.61

2	-8	16	3143.81	2931.59	153.22

-9	-7	16	638.87	835.63	97.39

-7	-7	16	3645.45	3892.02	154.88

-5	-7	16	29.37	27.65	167.90

-3	-7	16	207.90	226.87	72.37

-1	-7	16	106.26	27.85	217.51

1	-7	16	795.16	878.37	95.97

3	-7	16	389.66	450.92	81.73

-10	-6	16	3906.47	3878.90	178.29

-8	-6	16	790.35	693.35	99.02

-6	-6	16	2449.27	2284.29	123.90

-4	-6	16	11.03	-26.83	158.76

-2	-6	16	4787.88	4444.95	165.74

0	-6	16	44.27	60.58	76.03

2	-6	16	1529.62	1439.10	123.04

-9	-5	16	9706.43	9887.05	303.85

-7	-5	16	206.58	215.28	75.83

-5	-5	16	8917.02	8384.46	263.66

-3	-5	16	1146.95	1113.37	90.09

-1	-5	16	580.43	631.49	88.65

1	-5	16	84.91	57.12	189.66

3	-5	16	891.06	832.04	106.55

-10	-4	16	342.24	185.61	87.82

-8	-4	16	7349.80	7218.03	214.17

-6	-4	16	42.28	-4.47	72.98

-4	-4	16	471.64	667.46	80.71

-2	-4	16	1862.70	1865.85	116.96

0	-4	16	21.92	55.29	170.34

2	-4	16	7233.52	7433.71	218.64

4	-4	16	345.93	326.70	94.33

-9	-3	16	1249.22	1225.22	109.81

-7	-3	16	2824.82	2931.59	144.06

-5	-3	16	769.89	884.07	96.99

-3	-3	16	1748.42	1736.62	116.14

-1	-3	16	462.82	321.83	85.19

1	-3	16	0.05	-57.32	206.73

3	-3	16	697.11	786.64	95.76

-8	-2	16	2565.68	2736.37	139.36

-6	-2	16	11.38	0.00	168.11

-4	-2	16	163.86	54.07	212.64

-2	-2	16	365.39	247.21	92.91

0	-2	16	516.76	521.69	88.85

2	-2	16	2105.78	1955.85	126.52

-9	-1	16	1519.79	1496.42	119.18

-7	-1	16	2668.72	2660.58	143.44

-3	-1	16	452.82	431.21	95.15

-1	-1	16	49.68	158.35	80.29

1	-1	16	19.78	-118.51	196.57

3	-1	16	927.61	974.38	104.11

-8	0	16	14.65	-201.24	201.24

-6	0	16	1615.60	1677.10	126.30

-4	0	16	6.01	85.78	178.47

-2	0	16	703.90	849.88	105.93

0	0	16	491.27	454.80	107.55

2	0	16	27.41	30.69	84.77

-7	1	16	1100.89	1427.08	116.72

-3	1	16	498.82	541.00	96.57

-1	1	16	2883.27	3027.62	159.11

1	1	16	910.05	878.40	109.60

-6	2	16	10.68	-127.66	196.57

-4	2	16	7056.39	7257.82	236.96

-2	2	16	13.63	0.00	184.17

0	2	16	305.63	387.88	91.89

-3	3	16	120.51	128.47	84.97

-6	-10	17	172.99	0.00	206.33

-4	-10	17	6945.41	6281.51	223.90

-2	-10	17	289.64	0.00	218.13

-7	-9	17	3792.84	3530.93	162.00

-5	-9	17	1661.24	1649.24	114.10

-3	-9	17	675.95	700.43	97.39

-1	-9	17	1512.48	1449.44	112.26

-8	-8	17	4185.92	4354.11	178.72

-6	-8	17	538.35	712.80	84.98

-4	-8	17	2411.12	2428.63	130.20

-2	-8	17	564.18	513.97	85.80

0	-8	17	1623.22	1570.71	117.35

-7	-7	17	448.34	580.23	79.29

-3	-7	17	137.56	-211.21	211.21

-1	-7	17	90.98	0.00	77.04

1	-7	17	496.31	444.83	89.86

-8	-6	17	874.24	1082.94	93.33

-6	-6	17	51.42	-146.16	177.66

-4	-6	17	691.79	710.81	93.32

-2	-6	17	5.21	-176.24	203.48

0	-6	17	750.06	980.63	100.04

2	-6	17	2837.00	2706.42	143.24

-7	-5	17	2685.61	2646.33	142.01

-5	-5	17	29.50	29.07	190.27

-3	-5	17	311.81	492.79	78.47

-1	-5	17	442.31	439.34	87.01

1	-5	17	196.17	207.55	81.11

-8	-4	17	648.04	510.53	99.83

-6	-4	17	160.73	88.43	197.80

-4	-4	17	10.64	9.55	72.77

-2	-4	17	1424.19	1329.44	116.53

0	-4	17	4734.45	4882.81	179.77

-7	-3	17	595.43	769.74	90.27

-5	-3	17	3222.38	3329.57	153.43

-3	-3	17	6230.88	6047.12	200.65

-1	-3	17	9.79	-29.88	240.68

1	-3	17	1.10	-230.51	230.51

-8	-2	17	518.07	406.61	91.49

-6	-2	17	3817.14	3743.94	167.30

-4	-2	17	731.33	768.97	105.32

-2	-2	17	163.96	150.63	90.66

0	-2	17	3518.54	3392.31	167.29

-7	-1	17	525.67	440.36	98.81

-5	-1	17	7.92	-91.47	230.11

-3	-1	17	115.54	-90.05	238.24

-1	-1	17	27.57	30.08	183.56

1	-1	17	379.33	220.78	92.91

-6	0	17	283.86	452.93	85.79

-4	0	17	659.78	672.78	101.25

-2	0	17	1712.11	1883.77	130.37

0	0	17	5654.60	5224.54	203.04

-3	1	17	3471.03	3557.82	168.09

-4	-8	18	1285.87	928.94	110.63

-5	-7	18	560.86	459.89	92.10

-3	-7	18	1575.40	1465.54	119.38

-6	-6	18	5845.14	5432.81	201.22

-4	-6	18	586.66	663.20	92.91

-2	-6	18	307.54	93.31	208.58

-5	-5	18	48.71	62.00	218.93

-3	-5	18	2.62	-30.69	223.80

-1	-5	18	109.19	130.71	72.77

-6	-4	18	116.03	-218.73	218.73

-4	-4	18	1473.67	1316.83	122.63

-2	-4	18	314.53	124.21	88.64

-5	-3	18	6259.41	6733.48	211.43

-3	-3	18	8990.92	8793.11	241.79

-1	-3	18	5073.16	4469.58	181.01

-4	-2	18	879.21	977.41	105.12

-2	-2	18	1301.97	1140.23	123.85

Specimen 15-4018

2	0	0	16438.67	18764.49	501.78

6	0	0	45624.00	44498.03	981.05

8	0	0	22845.18	19815.76	666.00

10	0	0	26017.74	26610.69	756.92

12	0	0	392.78	317.59	181.82

14	0	0	17313.04	17708.78	637.24

-13	1	0	13.45	-446.16	499.35

-11	1	0	6287.14	5904.64	318.98

-9	1	0	4940.94	5059.93	285.53

-7	1	0	37486.34	34846.74	979.65

-5	1	0	106.40	278.67	69.07

-3	1	0	148723.94	137897.50	1777.09

-1	1	0	5322.40	6190.18	128.65

1	1	0	3796.43	3901.19	122.56

3	1	0	35698.52	31554.46	815.55

5	1	0	30492.32	29790.20	727.68

7	1	0	14809.29	13741.34	396.52

9	1	0	103.42	167.51	148.46

11	1	0	4382.09	4230.90	272.68

13	1	0	45.13	-478.71	478.71

-14	2	0	2232.86	2522.03	281.99

-12	2	0	653.96	628.07	169.13

-10	2	0	5108.81	5115.75	285.49

-8	2	0	4110.19	3723.87	232.19

-6	2	0	5518.77	5419.19	207.79

-4	2	0	412.64	289.05	73.85

-2	2	0	23088.10	22059.19	376.87

0	2	0	8.35	7.14	50.81

2	2	0	24904.64	22905.31	662.03

4	2	0	1948.12	1959.76	111.30

6	2	0	1440.31	1283.09	119.97

8	2	0	1293.94	1683.91	180.31

10	2	0	182.99	189.75	136.55

12	2	0	19.81	-27.79	171.48

14	2	0	322.33	280.26	190.55

-11	3	0	684.98	744.01	182.63

-9	3	0	267.21	401.74	161.17

-7	3	0	64.81	-52.40	308.03

-5	3	0	7755.01	7620.34	206.49

-3	3	0	3363.12	3094.89	84.13

-1	3	0	1285.55	1213.06	78.70

1	3	0	96.52	146.88	62.72

3	3	0	11998.43	11005.73	337.44

5	3	0	6233.75	5880.11	187.24

7	3	0	1908.23	1908.52	166.86

9	3	0	2414.64	2266.14	220.89

11	3	0	1032.39	954.54	198.53

13	3	0	778.76	701.94	192.95

-12	4	0	6846.21	7413.26	404.87

-10	4	0	2952.22	3275.43	237.59

-8	4	0	9002.01	9015.26	352.07

-6	4	0	7768.93	7605.79	262.10

-4	4	0	1.33	-106.38	106.38

-2	4	0	189.91	150.06	66.69

0	4	0	1448.17	1378.26	86.64

2	4	0	88.50	148.46	61.13

4	4	0	3532.49	3293.71	155.14

6	4	0	21.91	92.09	306.44

8	4	0	2427.58	1899.95	240.77

10	4	0	595.58	868.67	146.90

12	4	0	1070.47	905.30	218.38

14	4	0	16.33	-126.23	418.37

-13	5	0	708.50	628.07	210.42

-11	5	0	282.84	-400.14	510.50

-9	5	0	884.09	1002.95	165.97

-7	5	0	12139.67	12207.23	382.05

-5	5	0	1437.46	1351.57	125.12

-3	5	0	17755.08	17168.43	499.51

-1	5	0	4320.98	4174.86	150.47

1	5	0	1070.11	939.03	94.54

3	5	0	101.84	-246.91	284.22

5	5	0	78.03	120.67	120.67

7	5	0	452.27	509.76	190.56

9	5	0	2275.30	2578.15	251.86

11	5	0	1434.10	1455.80	206.50

13	5	0	6.07	-510.46	510.46

-12	6	0	2573.30	2979.11	292.35

-10	6	0	12888.64	12943.99	466.21

-8	6	0	908.05	544.76	176.29

-6	6	0	8713.36	8888.41	231.77

-4	6	0	1092.85	1309.75	132.64

-2	6	0	728.55	655.99	100.86

0	6	0	1654.90	1528.85	119.19

2	6	0	639.88	679.00	100.06

4	6	0	6591.35	5962.81	242.91

6	6	0	1842.46	1640.61	216.89

8	6	0	7150.00	7365.35	342.24

10	6	0	29.66	12.70	163.54

12	6	0	81.24	-109.56	525.56

-11	7	0	214.59	65.10	172.28

-9	7	0	6.17	-389.00	389.00

-7	7	0	1731.70	1636.03	122.97

-5	7	0	3353.45	3152.63	230.53

-3	7	0	1926.61	2163.56	157.32

-1	7	0	143.17	90.51	100.83

1	7	0	170.18	0.00	327.90

3	7	0	234.83	144.50	300.91

5	7	0	713.56	919.58	199.32

7	7	0	3873.88	3558.39	273.48

9	7	0	2742.35	2963.76	260.62

11	7	0	255.55	208.01	186.57

13	7	0	559.14	323.15	219.94

-10	8	0	480.18	615.33	179.44

-8	8	0	1021.84	1120.68	132.79

-6	8	0	804.24	150.08	462.16

-4	8	0	12098.97	11839.38	385.21

-2	8	0	1904.71	2176.14	197.83

0	8	0	2205.31	1885.67	172.44

2	8	0	8151.14	7782.43	281.22

4	8	0	299.25	430.33	173.08

6	8	0	2697.45	1763.33	246.34

8	8	0	1.16	-172.27	172.27

10	8	0	1839.80	1846.75	249.41

12	8	0	2586.79	3022.00	307.44

-11	9	0	2177.28	2492.60	291.52

-9	9	0	425.84	-240.97	489.48

-7	9	0	1980.71	1783.33	234.34

-5	9	0	3583.50	3598.21	232.89

-3	9	0	704.72	-65.91	480.42

-1	9	0	13147.40	13169.37	403.74

1	9	0	6759.79	6765.79	295.31

3	9	0	3168.77	2739.77	247.99

5	9	0	3021.74	2548.68	258.28

7	9	0	8486.48	8078.43	360.62

9	9	0	5371.14	5012.56	345.09

11	9	0	879.43	717.04	252.51

-10	10	0	19.20	0.00	541.42

-8	10	0	686.12	417.66	198.51

-6	10	0	2565.94	2636.13	243.91

-4	10	0	221.85	-243.74	466.04

-2	10	0	2388.54	2285.86	239.95

0	10	0	463.88	636.79	153.24

2	10	0	184.91	241.35	155.61

4	10	0	115.07	238.96	134.96

6	10	0	1117.81	993.49	215.22

8	10	0	19.39	-98.44	407.26

10	10	0	129.65	115.12	209.59

-9	11	0	337.20	332.66	192.13

-7	11	0	417.05	220.72	493.05

-5	11	0	100.62	-193.71	512.86

-3	11	0	711.45	596.33	172.31

-1	11	0	54.04	81.77	354.87

1	11	0	1102.53	1246.04	179.48

3	11	0	1011.97	921.19	168.36

5	11	0	1045.91	1224.55	212.03

7	11	0	2896.04	2742.78	258.23

9	11	0	6138.91	5971.27	377.73

-6	12	0	1997.05	1919.85	247.82

-4	12	0	5633.04	5956.62	345.90

-2	12	0	1321.74	1657.47	200.93

0	12	0	6069.33	5945.28	317.35

2	12	0	4611.41	4577.59	297.33

4	12	0	7961.06	8559.24	393.11

6	12	0	30435.59	29717.40	892.88

8	12	0	176.23	268.34	191.33

-5	13	0	9057.76	9200.48	469.53

-3	13	0	4757.05	4698.85	345.80

-1	13	0	6070.45	6743.01	360.25

1	13	0	2300.23	2024.14	261.36

3	13	0	20346.54	20142.22	616.44

5	13	0	2356.86	1995.52	281.22

7	13	0	3.64	-608.11	677.17

-4	14	0	708.47	790.05	225.50

-2	14	0	98.67	-69.07	171.48

0	14	0	1405.43	230.31	709.20

2	14	0	557.95	380.32	201.67

4	14	0	7296.80	7726.12	424.77

6	14	0	324.75	-510.50	650.24

1	15	0	5138.63	5511.38	368.06

-3	-15	1	584.90	919.45	209.61

-1	-15	1	330.10	614.51	196.10

1	-15	1	176.50	312.80	184.98

-6	-14	1	1118.03	1433.37	231.09

-4	-14	1	1117.62	996.62	233.47

-2	-14	1	1250.81	1077.66	230.30

0	-14	1	3835.14	4089.63	317.89

2	-14	1	157.19	397.75	167.51

4	-14	1	75.82	-126.23	201.65

-7	-13	1	1117.89	1365.08	227.91

-5	-13	1	5499.15	5074.40	362.57

-3	-13	1	513.06	392.23	172.30

-1	-13	1	340.98	484.31	146.88

1	-13	1	234.60	-101.62	487.47

3	-13	1	403.29	107.98	188.96

5	-13	1	9457.32	10363.68	460.04

-8	-12	1	1140.34	1315.86	227.12

-6	-12	1	2657.24	2837.91	252.65

-4	-12	1	282.51	0.00	510.50

-2	-12	1	8374.31	8132.99	370.12

0	-12	1	1992.83	2120.96	202.56

2	-12	1	6085.80	6497.20	335.64

4	-12	1	1962.84	2086.70	231.94

6	-12	1	1817.42	1879.25	256.55

-9	-11	1	78.03	111.94	207.21

-7	-11	1	398.73	-96.86	465.26

-5	-11	1	662.65	541.53	179.45

-3	-11	1	4151.67	4257.03	265.52

-1	-11	1	200.54	265.97	132.59

1	-11	1	1.54	-238.16	412.02

3	-11	1	97.12	-340.58	380.28

5	-11	1	812.42	695.60	193.75

7	-11	1	383.41	342.99	169.11

-10	-10	1	461.88	413.66	228.66

-8	-10	1	12.48	95.26	530.31

-6	-10	1	6750.15	6196.30	331.77

-4	-10	1	483.07	70.67	605.83

-2	-10	1	30.77	-173.86	173.86

0	-10	1	1539.83	1367.81	217.64

2	-10	1	2630.56	2780.33	248.71

4	-10	1	1857.48	1834.97	206.53

6	-10	1	733.12	789.29	161.19

8	-10	1	1206.20	1076.86	198.54

10	-10	1	1639.85	1878.69	179.45

-11	-9	1	587.46	-113.54	724.92

-9	-9	1	5758.14	5182.68	343.55

-7	-9	1	613.86	80.20	485.95

-5	-9	1	989.37	575.76	208.07

-3	-9	1	3687.12	4013.22	263.15

-1	-9	1	649.55	629.70	160.40

1	-9	1	6186.24	6018.70	282.51

3	-9	1	16468.72	15748.99	448.88

5	-9	1	6107.60	6084.15	295.93

7	-9	1	6464.05	6427.33	341.25

9	-9	1	2717.07	3088.19	238.35

11	-9	1	3400.15	3657.46	326.57

-12	-8	1	1422.06	1187.30	245.40

-10	-8	1	1574.06	290.69	692.58

-8	-8	1	125.30	57.16	154.81

-6	-8	1	151.26	-63.51	437.45

-4	-8	1	1393.46	1717.34	186.67

-2	-8	1	1028.10	1019.79	146.93

0	-8	1	2928.15	2691.57	182.83

2	-8	1	103.39	15.08	127.03

4	-8	1	259.32	182.61	149.26

6	-8	1	2.84	-145.28	422.34

8	-8	1	1638.08	1522.48	143.45

10	-8	1	3388.56	3935.00	303.55

-13	-7	1	453.90	769.36	192.93

-11	-7	1	643.63	403.36	222.33

-9	-7	1	29.44	80.98	406.47

-7	-7	1	30.95	-504.11	504.11

-5	-7	1	7014.10	6921.82	281.87

-3	-7	1	14694.26	15064.91	462.88

-1	-7	1	224.81	128.62	101.63

3	-7	1	41.66	-149.25	258.81

5	-7	1	5405.30	5189.45	282.42

7	-7	1	3211.92	3178.19	171.86

9	-7	1	205.56	-450.15	450.15

11	-7	1	8.37	-49.22	152.42

-12	-6	1	642.49	532.79	196.92

-10	-6	1	5180.32	5170.32	302.97

-8	-6	1	268.33	119.09	177.84

-6	-6	1	6649.70	6266.46	270.69

-4	-6	1	1756.27	1658.28	148.59

-2	-6	1	201.24	143.71	96.86

0	-6	1	413.91	335.89	88.14

2	-6	1	20186.10	19928.73	659.64

4	-6	1	1695.88	1645.40	148.57

6	-6	1	261.33	400.39	103.41

8	-6	1	4572.21	4151.24	249.66

10	-6	1	1735.00	1666.41	209.69

12	-6	1	972.62	1302.29	208.84

-13	-5	1	6194.76	6376.18	396.82

-11	-5	1	3832.42	3890.60	284.54

-9	-5	1	1243.70	1366.86	216.03

-7	-5	1	706.07	668.64	194.56

-5	-5	1	23905.29	23266.79	768.19

-3	-5	1	4273.37	4463.90	164.77

-1	-5	1	29767.35	28813.80	680.70

1	-5	1	29406.47	27395.40	676.73

3	-5	1	1043.29	915.88	98.50

5	-5	1	6857.58	6441.21	171.75

7	-5	1	12555.99	12346.97	396.46

9	-5	1	1073.91	831.48	189.01

11	-5	1	9964.72	10783.42	445.86

13	-5	1	173.63	127.03	204.03

-14	-4	1	6866.64	7010.82	417.55

-12	-4	1	3108.55	2946.38	270.96

-10	-4	1	11589.08	11556.19	407.26

-8	-4	1	5058.84	4889.03	270.46

-6	-4	1	129955.80	131898.50	2612.46

-4	-4	1	27219.30	28976.21	735.69

-2	-4	1	7726.64	6104.88	197.32

0	-4	1	88628.77	84601.76	1460.51

2	-4	1	171331.84	163134.20	2291.00

4	-4	1	159738.47	150312.97	2197.25

6	-4	1	7306.39	6981.98	254.08

8	-4	1	25665.29	26973.63	827.85

10	-4	1	9375.58	9524.59	376.62

12	-4	1	8135.73	7933.07	420.13

-13	-3	1	7491.09	7285.66	420.85

-11	-3	1	562.79	607.42	171.51

-9	-3	1	13091.30	12816.14	417.23

-7	-3	1	65117.29	67528.02	1907.18

-5	-3	1	26517.69	25590.98	696.88

-3	-3	1	86987.89	87661.87	1531.45

-1	-3	1	15340.30	15684.03	389.35

1	-3	1	96585.64	92171.71	1395.08

3	-3	1	15087.93	14722.70	332.72

5	-3	1	9648.69	8662.04	260.96

7	-3	1	2674.25	2497.19	182.80

9	-3	1	1889.47	2193.34	206.54

11	-3	1	18788.98	19578.43	616.37

13	-3	1	446.22	611.36	195.32

-14	-2	1	2538.38	2272.03	262.95

-12	-2	1	17.12	-464.42	464.42

-10	-2	1	13963.44	14753.24	504.96

-8	-2	1	3047.17	2876.73	198.72

-6	-2	1	12290.19	12374.17	336.47

-4	-2	1	3689.41	3701.39	129.78

-2	-2	1	6154.00	6195.53	180.03

0	-2	1	25.75	-33.34	133.38

2	-2	1	17521.24	16072.05	294.89

4	-2	1	1297.55	1200.62	95.35

6	-2	1	2205.65	2427.97	143.85

8	-2	1	501.50	359.70	163.57

10	-2	1	540.42	566.93	137.36

12	-2	1	453.70	552.61	196.11

14	-2	1	18.60	92.09	173.86

-13	-1	1	4870.48	4577.44	334.68

-11	-1	1	1108.05	1341.33	173.92

-9	-1	1	50.73	-429.49	446.16

-7	-1	1	1993.18	2280.61	149.39

-5	-1	1	6064.64	5821.87	165.79

-3	-1	1	242.74	100.85	66.70

-1	-1	1	251.95	262.94	36.54

1	-1	1	8.37	-50.01	50.01

3	-1	1	15454.15	13881.26	397.09

5	-1	1	1126.09	1075.64	97.71

7	-1	1	2578.26	2217.50	171.68

9	-1	1	548.00	65.90	486.74

11	-1	1	675.99	0.00	561.39

13	-1	1	358.14	227.86	643.89

-14	0	1	464.03	0.00	724.90

-12	0	1	3919.67	4304.68	306.00

-10	0	1	7199.44	7154.83	353.36

-8	0	1	18053.89	17362.89	535.17

-6	0	1	7412.75	6857.85	203.27

-4	0	1	8039.21	7481.44	233.35

-2	0	1	7.71	-160.36	160.36

2	0	1	587.39	599.07	69.92

4	0	1	3013.17	2917.82	116.97

6	0	1	1415.97	1446.72	122.35

8	0	1	900.82	1033.21	177.10

10	0	1	29.27	-375.51	375.51

12	0	1	9.10	-70.65	159.57

14	0	1	382.33	375.54	225.48

-13	1	1	141.79	-219.91	641.47

-11	1	1	2416.20	2709.19	222.46

-9	1	1	48.96	52.40	147.66

-7	1	1	2077.32	2055.76	158.14

-5	1	1	15785.61	14737.86	422.57

-3	1	1	53.92	44.46	53.19

-1	1	1	63.03	60.77	52.40

1	1	1	0.76	22.23	131.78

3	1	1	17122.09	17500.67	457.34

5	1	1	735.79	652.86	95.31

7	1	1	4217.00	3784.55	212.37

9	1	1	500.79	-129.43	410.51

11	1	1	150.64	183.39	135.76

13	1	1	461.43	417.63	216.75

-14	2	1	115.83	233.41	192.12

-12	2	1	2053.18	2004.95	248.63

-10	2	1	5976.48	6161.77	298.30

-8	2	1	24493.29	24315.82	745.61

-6	2	1	3309.63	3083.89	156.66

-4	2	1	4371.46	3904.40	134.58

-2	2	1	21220.59	19555.62	317.60

0	2	1	9851.76	8920.58	277.61

2	2	1	32726.99	32104.44	815.68

4	2	1	4085.16	4397.85	148.88

6	2	1	6484.94	6043.02	210.27

8	2	1	6573.71	6218.94	285.75

10	2	1	25.08	-78.59	375.50

12	2	1	1429.53	1339.03	202.52

14	2	1	953.90	753.58	263.63

-13	3	1	531.98	512.92	190.56

-11	3	1	1139.15	790.18	185.04

-9	3	1	1392.20	1060.35	196.18

-7	3	1	233.50	-104.01	274.71

-5	3	1	2913.57	2605.68	136.76

-3	3	1	26509.58	24404.31	539.72

-1	3	1	2764.22	2672.04	99.50

1	3	1	364.59	339.10	67.50

3	3	1	550.56	634.56	84.18

5	3	1	1286.49	1375.17	131.88

7	3	1	1603.40	1823.21	179.54

9	3	1	2890.17	2595.48	237.61

11	3	1	4659.03	5040.40	310.85

13	3	1	156.92	-459.67	513.66

-12	4	1	3145.27	3371.42	290.82

-10	4	1	809.46	1050.57	160.40

-8	4	1	978.65	1148.36	180.27

-6	4	1	4744.71	4554.65	211.62

-4	4	1	10488.61	9889.24	239.56

-2	4	1	2.07	-29.37	188.94

0	4	1	1920.17	1741.18	92.23

2	4	1	338.27	358.12	73.85

4	4	1	21.28	60.33	96.85

6	4	1	2311.31	2355.54	193.12

8	4	1	1498.46	1241.53	229.56

10	4	1	516.83	391.44	175.48

12	4	1	64.78	165.13	168.30

-13	5	1	26.02	-125.43	599.38

-9	5	1	170.92	-312.01	349.32

-7	5	1	13983.98	13714.49	464.52

-5	5	1	168.82	297.02	97.65

-3	5	1	7503.61	6666.37	199.28

-1	5	1	10148.53	9878.17	302.78

1	5	1	3802.31	3746.50	144.03

3	5	1	5.09	-262.77	262.77

5	5	1	151.03	324.72	125.44

7	5	1	24381.08	23926.21	763.02

9	5	1	5358.99	5442.33	296.65

11	5	1	12229.86	11730.00	471.69

13	5	1	1914.60	1841.15	278.79

-10	6	1	102.98	-380.28	425.53

-8	6	1	41.96	53.98	111.14

-6	6	1	850.70	784.85	113.63

-4	6	1	638.58	615.43	112.76

-2	6	1	2472.75	2309.11	143.87

0	6	1	2292.81	2220.84	135.13

2	6	1	584.63	419.29	111.18

4	6	1	1915.19	1892.69	169.25

6	6	1	357.21	285.04	190.56

8	6	1	4112.48	3944.05	306.87

10	6	1	125.64	26.20	177.04

12	6	1	549.72	242.96	215.17

-11	7	1	1316.00	1139.62	227.92

-9	7	1	3.80	92.09	401.70

-7	7	1	1826.67	2051.09	302.26

-5	7	1	11.98	-425.52	425.52

-3	7	1	4737.45	4581.27	227.51

-1	7	1	970.24	873.65	128.67

1	7	1	1596.84	1220.30	154.92

3	7	1	1560.28	1203.55	162.06

5	7	1	792.80	470.92	185.82

7	7	1	12356.32	12112.36	413.82

9	7	1	4095.71	4436.31	282.19

11	7	1	3538.57	3571.25	298.80

-10	8	1	2626.07	2713.87	258.99

-8	8	1	1444.37	1391.83	132.18

-6	8	1	3419.72	3307.14	241.62

-4	8	1	1630.75	1514.84	179.52

-2	8	1	22.22	-169.10	378.68

0	8	1	23903.79	23197.62	689.57

2	8	1	911.45	815.61	190.60

4	8	1	11498.50	11065.49	389.93

6	8	1	21668.94	20401.72	585.53

8	8	1	8315.54	8177.01	359.78

10	8	1	9053.21	9526.72	446.53

12	8	1	676.09	1063.98	229.47

-9	9	1	4378.11	4409.40	229.74

-7	9	1	2785.89	2749.14	250.28

-5	9	1	3837.42	3983.97	259.13

-3	9	1	29120.89	29172.02	866.30

-1	9	1	49790.28	48685.76	1343.96

1	9	1	5892.12	6042.16	310.30

3	9	1	37986.50	36313.55	974.73

5	9	1	7799.24	7543.72	327.95

7	9	1	19924.83	18981.32	545.63

9	9	1	797.89	395.44	233.45

11	9	1	19.86	-17.47	230.22

-10	10	1	611.27	130.22	469.25

-8	10	1	3406.24	3561.54	297.19

-6	10	1	3492.10	3311.55	277.35

-4	10	1	22364.94	21321.08	655.66

-2	10	1	1020.41	903.74	174.71

0	10	1	3536.95	3341.55	254.35

2	10	1	636.50	696.38	194.54

4	10	1	1441.97	1362.14	186.65

6	10	1	4238.36	4054.10	276.63

8	10	1	13125.35	12161.50	482.12

10	10	1	1841.42	1536.91	247.81

-7	11	1	5360.33	5592.44	356.19

-5	11	1	72.86	-495.39	602.56

-3	11	1	4242.37	4118.47	274.25

-1	11	1	686.68	602.68	162.78

1	11	1	12755.74	14196.26	446.40

3	11	1	653.00	1010.01	164.37

5	11	1	10824.56	9752.92	412.58

7	11	1	1248.63	1344.51	222.36

9	11	1	502.05	-812.24	812.24

-6	12	1	2017.37	1790.38	247.03

-4	12	1	757.69	0.00	446.25

-2	12	1	4503.03	4596.31	317.97

0	12	1	318.34	-13.50	184.20

2	12	1	304.34	341.40	157.20

4	12	1	2613.75	2408.87	245.49

6	12	1	4921.30	4324.66	337.07

-5	13	1	296.44	354.89	181.02

-3	13	1	323.18	112.74	628.01

-1	13	1	444.97	369.20	180.23

1	13	1	524.43	228.67	192.15

3	13	1	1598.51	219.21	558.34

5	13	1	588.74	479.58	176.27

7	13	1	1.55	126.23	549.36

-2	14	1	3811.53	4360.43	334.56

0	14	1	1737.18	1957.02	270.84

2	14	1	857.62	1199.03	212.81

4	14	1	21.09	-372.33	480.30

-5	-15	2	1488.81	1393.79	248.58

-3	-15	2	738.48	-246.94	719.39

-1	-15	2	694.37	1098.13	209.62

1	-15	2	3612.49	3886.57	345.67

-6	-14	2	1151.39	1121.30	223.15

-4	-14	2	40.92	-227.05	358.83

-2	-14	2	1406.30	1304.85	260.49

0	-14	2	868.84	863.94	221.54

2	-14	2	203.28	97.65	169.90

4	-14	2	0.32	88.91	150.04

-9	-13	2	2466.03	2133.73	287.57

-7	-13	2	1197.93	1327.00	232.68

-5	-13	2	960.37	0.00	573.33

-3	-13	2	933.15	891.76	206.46

-1	-13	2	1212.54	1447.75	213.63

1	-13	2	969.15	912.42	186.61

3	-13	2	2180.85	2229.79	247.84

5	-13	2	11412.17	11875.23	500.91

-10	-12	2	54.06	18.26	215.94

-8	-12	2	300.23	-331.87	635.95

-6	-12	2	76.17	182.59	169.10

-4	-12	2	284.25	269.94	161.96

-2	-12	2	109.69	147.67	134.96

0	-12	2	3520.04	3314.13	263.86

2	-12	2	2820.17	2924.78	242.34

4	-12	2	1107.08	1336.52	196.15

6	-12	2	255.39	-446.19	569.25

8	-12	2	227.27	258.82	177.04

-11	-11	2	57.06	0.00	689.09

-9	-11	2	1333.28	961.74	250.16

-5	-11	2	15.50	-83.36	127.02

-3	-11	2	7272.52	7405.04	330.26

-1	-11	2	1203.35	1157.15	171.55

1	-11	2	100.96	-155.60	311.21

3	-11	2	2439.85	2461.34	228.02

5	-11	2	418.73	0.00	327.91

7	-11	2	1568.42	1756.03	237.47

9	-11	2	1603.42	2221.40	243.03

-12	-10	2	2005.18	1961.11	266.88

-10	-10	2	583.72	216.76	222.32

-8	-10	2	465.84	92.90	515.30

-6	-10	2	12617.76	11950.78	418.53

-4	-10	2	1910.56	1711.96	228.79

-2	-10	2	3469.77	3765.39	251.19

0	-10	2	3900.20	3719.88	259.97

2	-10	2	80.19	-69.07	408.06

4	-10	2	11.08	56.37	110.35

6	-10	2	1181.73	1166.62	194.57

8	-10	2	3486.54	3877.93	297.20

10	-10	2	71.06	148.71	182.99

-11	-9	2	2470.04	2586.64	268.52

-9	-9	2	3628.89	3740.13	298.83

-7	-9	2	11390.40	11282.90	420.78

-5	-9	2	556.17	-64.32	412.90

-3	-9	2	9642.37	9657.76	351.44

-1	-9	2	12198.73	12081.41	375.77

1	-9	2	5928.62	5405.52	280.10

3	-9	2	4015.08	4111.27	263.17

5	-9	2	12840.91	12542.22	407.44

7	-9	2	633.06	436.72	153.25

9	-9	2	1871.51	1980.09	262.12

-12	-8	2	5519.18	4903.29	368.92

-10	-8	2	2341.75	2399.99	248.66

-8	-8	2	296.92	154.82	393.80

-6	-8	2	937.40	1208.70	189.80

-4	-8	2	3039.61	3120.74	248.01

-2	-8	2	80820.55	78983.34	2119.11

0	-8	2	582.12	548.71	128.64

2	-8	2	22111.01	22080.22	689.16

4	-8	2	33633.29	30771.07	857.21

6	-8	2	9525.28	9380.90	369.57

8	-8	2	2719.36	3026.10	235.18

10	-8	2	596.08	858.32	155.62

-13	-7	2	16266.41	16216.78	602.81

-11	-7	2	1173.67	1236.49	219.19

-9	-7	2	4153.01	3917.63	274.27

-7	-7	2	11465.08	11719.29	407.44

-5	-7	2	72166.77	73570.16	1479.98

-3	-7	2	67709.61	70099.90	1876.64

-1	-7	2	27078.30	27547.10	819.42

1	-7	2	34484.36	34155.84	915.65

3	-7	2	9007.64	8868.36	279.78

5	-7	2	29889.03	27610.64	800.74

7	-7	2	5951.60	6280.95	213.18

9	-7	2	3802.42	3714.06	267.05

11	-7	2	5487.82	5694.31	371.30

-14	-6	2	1288.37	1399.28	243.01

-12	-6	2	493.46	640.75	183.41

-10	-6	2	10821.23	10770.84	407.09

-8	-6	2	1967.41	2230.83	231.98

-6	-6	2	21521.73	21332.33	661.13

-4	-6	2	6313.66	6848.05	217.44

-2	-6	2	606.43	811.63	91.33

0	-6	2	493.27	529.67	86.56

2	-6	2	31.63	-232.61	232.61

4	-6	2	596.86	48.44	336.69

6	-6	2	409.94	27.66	258.45

8	-6	2	2831.39	2811.40	216.14

10	-6	2	1876.44	1924.63	230.35

12	-6	2	1508.74	1493.09	230.32

-13	-5	2	11408.84	10721.92	486.60

-11	-5	2	1708.94	1834.03	220.81

-9	-5	2	2422.17	2153.27	234.40

-7	-5	2	973.74	1019.76	171.55

-5	-5	2	1121.98	1065.21	125.51

-3	-5	2	2607.36	2897.69	134.39

-1	-5	2	234.52	319.19	81.78

1	-5	2	827.45	984.16	92.93

3	-5	2	32.02	0.00	158.78

5	-5	2	760.09	857.71	88.14

7	-5	2	1698.24	1920.83	197.80

9	-5	2	619.36	434.34	154.04

13	-5	2	192.79	-257.23	603.37

-14	-4	2	2073.28	1977.05	265.30

-12	-4	2	7.23	-195.29	516.81

-10	-4	2	3643.88	3641.27	253.56

-8	-4	2	6355.14	6446.21	299.27

-6	-4	2	27842.91	28561.76	837.19

-4	-4	2	185.55	262.80	86.54

-2	-4	2	108.25	30.17	63.52

0	-4	2	1094.76	1210.22	78.67

2	-4	2	9423.56	9121.43	267.76

4	-4	2	2788.28	2798.64	98.64

6	-4	2	32.06	287.39	102.41

8	-4	2	2093.27	2487.52	204.98

10	-4	2	362.80	649.46	155.62

12	-4	2	4.80	-487.44	487.44

-13	-3	2	15294.40	14209.12	554.14

-11	-3	2	1762.23	1509.21	199.38

-9	-3	2	7291.14	7411.43	327.98

-7	-3	2	3279.59	2859.96	190.82

-5	-3	2	1485.47	1708.39	120.78

-3	-3	2	15077.94	15339.11	443.09

-1	-3	2	24537.12	25952.29	714.44

1	-3	2	58553.35	59826.11	1139.07

3	-3	2	7875.42	7419.36	150.49

5	-3	2	4943.25	4734.33	178.29

7	-3	2	2907.93	3028.32	224.14

9	-3	2	584.59	718.60	173.10

11	-3	2	2776.20	2553.64	247.89

13	-3	2	2130.84	2460.83	263.72

-14	-2	2	723.42	814.67	208.04

-12	-2	2	333.61	-93.69	447.79

-10	-2	2	992.82	1285.73	181.86

-8	-2	2	19809.99	18430.97	564.41

-6	-2	2	2246.12	2280.46	131.95

-4	-2	2	19648.74	19286.70	531.22

-2	-2	2	5075.06	5073.57	168.56

0	-2	2	1269.83	1345.00	72.38

2	-2	2	7886.44	7866.80	373.65

4	-2	2	967.49	884.94	90.56

6	-2	2	23115.72	22142.02	756.21

8	-2	2	39.20	-295.32	295.32

10	-2	2	2313.89	2356.41	217.69

12	-2	2	264.05	332.66	184.19

-13	-1	2	1695.77	1931.63	227.16

-11	-1	2	1195.53	1001.46	172.34

-9	-1	2	2.07	30.17	134.16

-7	-1	2	262.65	38.11	118.30

-5	-1	2	2419.53	2440.33	119.27

-3	-1	2	1445.09	1543.25	82.69

-1	-1	2	72.89	200.88	44.46

1	-1	2	72.59	75.99	124.65

3	-1	2	4083.33	4069.31	124.28

5	-1	2	166.34	129.41	80.98

7	-1	2	16.67	-101.62	295.32

9	-1	2	1207.42	1155.58	196.17

11	-1	2	3186.65	3483.75	273.36

13	-1	2	683.98	733.68	192.95

-14	0	2	307.50	0.00	192.13

-12	0	2	626.52	0.00	515.32

-10	0	2	574.07	141.34	435.13

-8	0	2	8500.45	7235.29	272.49

-6	0	2	1208.86	1294.88	108.04

-4	0	2	4844.44	4204.80	131.50

-2	0	2	1019.61	977.83	73.93

0	0	2	495.17	504.24	32.59

2	0	2	9042.65	9392.97	261.43

4	0	2	6391.47	6475.08	182.61

6	0	2	16334.97	16199.12	518.65

8	0	2	1335.64	1293.90	199.37

10	0	2	5746.53	5683.04	279.98

12	0	2	120.96	-408.06	576.37

-13	1	2	39.38	-436.63	488.24

-11	1	2	99.33	213.56	135.76

-9	1	2	282.63	167.52	169.11

-7	1	2	2826.72	2628.82	177.27

-5	1	2	9670.92	9281.49	266.76

-3	1	2	6629.27	6120.81	178.92

-1	1	2	1374.33	1524.56	53.99

1	1	2	6022.62	6330.40	177.60

3	1	2	213.05	281.87	69.08

5	1	2	4547.65	4450.15	171.92

7	1	2	45.93	50.81	282.62

9	1	2	9784.77	10059.47	384.79

11	1	2	12497.21	12595.48	465.41

13	1	2	1292.12	1588.31	250.16

-14	2	2	501.81	-124.65	514.50

-12	2	2	674.02	547.88	183.42

-10	2	2	93.92	75.42	419.18

-8	2	2	642.86	681.32	166.76

-6	2	2	1666.32	1790.11	127.13

-4	2	2	113.37	-59.54	201.66

-2	2	2	5402.57	5093.42	105.23

0	2	2	4387.87	4330.06	132.42

2	2	2	4893.03	4813.38	134.75

4	2	2	1118.30	1092.35	112.81

6	2	2	12395.39	12229.25	373.75

8	2	2	2429.30	3091.08	233.62

10	2	2	81.73	-92.89	141.31

12	2	2	4187.15	3953.49	313.96

-13	3	2	202.72	-231.03	610.52

-11	3	2	627.71	543.11	155.63

-9	3	2	630.12	206.45	428.79

-7	3	2	492.44	0.00	407.34

-5	3	2	3147.94	3039.30	149.50

-3	3	2	4809.53	4536.08	103.91

-1	3	2	842.13	819.06	76.27

1	3	2	3324.59	3286.11	118.61

3	3	2	9130.93	9262.45	296.32

5	3	2	55.68	0.00	271.51

7	3	2	11547.82	12269.96	374.91

9	3	2	1103.36	1021.31	219.99

11	3	2	11676.83	12264.05	464.46

13	3	2	893.53	-709.89	767.07

-12	4	2	26.96	15.08	160.36

-10	4	2	3660.14	3714.91	270.23

-6	4	2	641.97	530.46	123.09

-4	4	2	876.70	623.47	266.07

-2	4	2	1086.27	1337.03	92.95

0	4	2	1676.23	1595.18	96.17

2	4	2	4335.85	4226.41	152.05

4	4	2	33562.58	33147.03	859.68

6	4	2	1138.78	1225.55	152.50

8	4	2	15715.56	15922.44	507.81

10	4	2	11577.60	10691.23	426.28

12	4	2	269.54	405.70	184.99

-13	5	2	3501.67	4383.08	341.68

-11	5	2	8412.96	9198.95	398.71

-9	5	2	5364.20	5018.19	276.76

-7	5	2	53382.41	51294.86	1336.27

-5	5	2	826.51	1098.86	86.53

-3	5	2	29149.99	26712.52	778.50

-1	5	2	81131.80	77164.92	1764.09

1	5	2	117268.02	116689.70	2188.63

3	5	2	64449.54	60996.85	1697.80

5	5	2	2781.34	2647.67	205.07

7	5	2	48776.13	48206.24	1338.01

9	5	2	2344.82	2610.68	228.02

11	5	2	8171.45	8240.17	409.02

13	5	2	379.28	-704.24	704.24

-12	6	2	3535.87	3857.16	322.62

-10	6	2	18815.17	18791.13	562.03

-8	6	2	5245.36	4983.96	272.78

-6	6	2	8068.56	7817.31	230.85

-4	6	2	16167.51	15218.04	477.29

-2	6	2	3456.40	3374.88	179.72

0	6	2	151140.64	141909.27	2663.85

2	6	2	1778.82	1749.63	148.58

4	6	2	3033.85	2840.30	199.53

6	6	2	151.50	504.93	177.04

8	6	2	1846.41	2040.73	199.39

10	6	2	4862.44	5135.12	310.86

12	6	2	2459.15	2431.68	282.01

-11	7	2	823.52	1345.13	199.31

-9	7	2	584.82	601.07	161.98

-7	7	2	12293.69	11483.90	275.32

-5	7	2	2182.53	1875.08	204.99

-3	7	2	8235.85	7840.17	305.90

-1	7	2	17018.58	16390.29	487.13

1	7	2	6770.79	7028.73	266.75

3	7	2	42.50	-370.74	370.74

5	7	2	15403.07	14432.06	432.81

7	7	2	2040.34	2044.85	213.70

9	7	2	4025.68	4028.31	289.33

11	7	2	1913.08	2307.43	262.91

-10	8	2	1603.14	1668.67	230.33

-8	8	2	41.72	-334.22	334.22

-6	8	2	7.44	-358.83	358.83

-4	8	2	477.44	439.09	177.86

-2	8	2	3547.85	3259.41	233.72

0	8	2	50.49	-169.89	380.27

2	8	2	1256.25	837.95	188.24

4	8	2	6637.57	5922.56	318.33

6	8	2	1709.82	1787.25	192.23

8	8	2	1344.29	1281.84	227.94

10	8	2	381.58	0.00	200.87

-9	9	2	2356.22	2622.79	185.58

-7	9	2	2143.36	2175.03	231.17

-5	9	2	2406.17	2081.58	212.93

-3	9	2	176.55	223.89	153.23

-1	9	2	2339.62	2738.81	233.60

1	9	2	1065.65	1048.32	189.02

3	9	2	148.68	0.00	447.77

5	9	2	1985.48	2063.05	211.31

7	9	2	56.49	91.30	167.51

9	9	2	65.50	168.30	204.82

11	9	2	508.28	125.45	626.45

-8	10	2	164.56	-111.94	535.89

-6	10	2	240.51	334.24	148.46

-4	10	2	4362.62	4434.34	290.96

-2	10	2	4045.64	4191.71	251.20

0	10	2	1114.27	1009.39	178.69

2	10	2	1475.94	1664.78	191.42

4	10	2	356.19	310.44	150.06

6	10	2	15.21	-187.35	374.71

8	10	2	26.74	-210.38	210.38

10	10	2	181.65	-496.99	555.74

-7	11	2	11337.76	12038.48	481.00

-5	11	2	1920.27	2069.99	261.33

-3	11	2	3353.07	3241.51	258.27

-1	11	2	2259.25	2085.39	227.21

1	11	2	1545.83	1843.47	201.74

3	11	2	102.98	-273.10	523.18

5	11	2	1829.90	1811.80	231.94

7	11	2	2882.93	3143.90	286.82

9	11	2	2443.51	2582.56	289.95

-6	12	2	17.23	-171.48	171.48

-4	12	2	54.42	-216.73	508.09

-2	12	2	282.28	261.21	170.70

0	12	2	209.27	0.00	483.50

2	12	2	60.25	71.45	170.69

4	12	2	2625.99	2668.63	272.50

6	12	2	73.49	-457.28	582.71

8	12	2	289.08	127.03	457.31

-3	13	2	566.08	564.53	193.73

-1	13	2	1216.32	1497.75	226.33

1	13	2	584.80	793.21	195.32

3	13	2	907.55	1449.18	217.58

5	13	2	1663.44	1933.15	259.71

-2	14	2	1669.13	2090.40	262.09

0	14	2	1416.42	1666.17	221.57

2	14	2	1415.71	1314.35	276.37

-5	-15	3	1499.29	1349.33	266.05

-3	-15	3	53.16	-363.60	629.55

-1	-15	3	2183.71	2320.27	284.37

1	-15	3	1718.02	1694.90	258.13

-8	-14	3	5689.62	5648.11	395.94

-6	-14	3	410.24	456.53	212.78

-4	-14	3	2299.83	3019.45	279.62

-2	-14	3	1175.95	1204.71	196.95

0	-14	3	3549.99	3517.21	281.31

2	-14	3	1454.38	1162.70	234.29

4	-14	3	2417.08	2409.38	262.94

-9	-13	3	204.04	-214.36	239.76

-7	-13	3	1828.95	2245.42	267.67

-5	-13	3	103.30	73.04	171.48

-3	-13	3	9064.96	8926.54	411.54

-1	-13	3	144.28	-192.13	450.14

1	-13	3	6352.42	6038.41	365.87

3	-13	3	102.22	-60.34	169.89

5	-13	3	2853.22	2907.85	284.43

-10	-12	3	814.57	862.33	251.71

-8	-12	3	482.44	216.76	551.82

-6	-12	3	1602.28	1432.04	221.60

-4	-12	3	758.00	744.03	213.60

-2	-12	3	2285.64	2241.94	213.71

0	-12	3	3627.72	3892.88	271.02

2	-12	3	5739.54	5878.73	324.48

4	-12	3	757.13	920.30	154.05

6	-12	3	6894.42	7560.28	398.50

8	-12	3	1439.11	1315.15	230.31

-11	-11	3	1290.30	1144.36	265.24

-9	-11	3	14229.09	13956.47	522.10

-7	-11	3	635.38	-92.11	496.27

-5	-11	3	14149.97	14260.63	487.29

-3	-11	3	28793.61	28592.02	808.83

-1	-11	3	34713.23	33794.83	1003.35

1	-11	3	12846.53	12398.21	417.79

3	-11	3	3136.04	3131.81	251.12

5	-11	3	8108.11	7945.44	393.93

7	-11	3	7453.23	7302.27	399.36

9	-11	3	6486.06	7164.26	420.68

-12	-10	3	7649.94	7777.48	453.43

-10	-10	3	3015.26	2870.74	284.45

-8	-10	3	4800.66	4845.86	329.15

-6	-10	3	11444.22	12148.35	404.04

-4	-10	3	5733.17	5734.02	307.07

-2	-10	3	9189.45	8475.73	368.03

0	-10	3	69.42	85.74	155.60

2	-10	3	585.92	847.24	166.75

4	-10	3	1935.91	1887.46	189.06

6	-10	3	735.88	763.08	160.40

8	-10	3	2435.08	2538.96	277.25

10	-10	3	1246.74	1417.95	170.01

-11	-9	3	7793.29	6766.81	409.75

-9	-9	3	2424.36	2392.94	239.93

-7	-9	3	847.83	76.23	497.90

-5	-9	3	0.16	-379.47	438.22

-3	-9	3	662.69	505.04	173.11

-1	-9	3	330.76	340.62	144.50

1	-9	3	60.97	258.81	131.79

3	-9	3	2559.07	2500.70	223.29

5	-9	3	24.11	-76.21	314.38

7	-9	3	7.57	-456.48	456.48

9	-9	3	430.00	392.05	186.98

-12	-8	3	2697.84	2260.27	300.31

-10	-8	3	77.69	224.67	167.51

-8	-8	3	59.05	-151.63	400.91

-6	-8	3	10376.78	11475.80	387.36

-4	-8	3	213.87	154.03	138.94

-2	-8	3	6659.78	7023.14	254.01

0	-8	3	13966.85	13583.68	405.04

2	-8	3	126.47	107.18	302.48

4	-8	3	0.63	0.00	300.08

6	-8	3	91.80	0.00	261.19

8	-8	3	2977.51	2984.49	180.36

10	-8	3	760.17	724.96	187.39

-13	-7	3	9474.35	10000.76	467.21

-11	-7	3	7859.36	7712.36	392.30

-9	-7	3	25025.29	25615.58	759.73

-7	-7	3	1850.28	1907.45	204.97

-5	-7	3	22028.75	22638.38	671.73

-3	-7	3	2489.18	2758.93	169.30

-1	-7	3	1786.91	2042.14	133.49

1	-7	3	14110.48	13909.21	422.10

3	-7	3	12.07	-119.08	119.08

5	-7	3	34898.45	32687.59	1086.98

7	-7	3	377.13	301.75	93.74

9	-7	3	1292.86	1226.22	184.25

11	-7	3	37.03	-167.51	175.45

-14	-6	3	161.63	0.00	531.92

-12	-6	3	748.76	967.15	200.10

-10	-6	3	957.64	1330.95	181.06

-8	-6	3	33.96	-312.00	436.64

-6	-6	3	1651.35	1801.83	177.16

-4	-6	3	5685.82	6447.88	213.39

-2	-6	3	18409.46	20333.54	637.10

0	-6	3	404.86	508.99	88.14

2	-6	3	4132.24	3908.86	163.90

4	-6	3	138.16	77.01	108.77

6	-6	3	483.98	463.26	122.28

8	-6	3	36.89	243.72	117.49

10	-6	3	2809.23	3150.31	261.40

12	-6	3	2301.06	2526.86	293.12

-13	-5	3	1231.62	1168.19	219.98

-11	-5	3	1272.38	1104.72	203.31

-9	-5	3	1704.56	1823.07	222.42

-7	-5	3	117.75	-7.94	137.35

-5	-5	3	409.51	466.10	105.61

-3	-5	3	2.48	-162.74	228.64

-1	-5	3	824.20	1027.86	83.40

1	-5	3	545.71	336.72	81.00

3	-5	3	5235.42	5404.23	185.50

5	-5	3	1386.54	1310.16	134.25

7	-5	3	27.10	-191.33	365.98

9	-5	3	6.69	-164.33	385.03

11	-5	3	800.42	1050.53	195.34

-14	-4	3	37.82	-85.74	168.30

-12	-4	3	25.16	0.00	408.85

-10	-4	3	4480.78	4634.63	300.55

-8	-4	3	2894.43	2802.52	230.50

-6	-4	3	9481.50	9127.99	286.37

-4	-4	3	7843.64	8538.42	232.19

-2	-4	3	801.95	752.28	80.23

0	-4	3	588.39	466.23	65.92

2	-4	3	347.45	440.70	76.23

4	-4	3	31048.98	29990.42	582.88

6	-4	3	6064.34	5958.43	247.54

8	-4	3	7886.84	7473.12	350.29

10	-4	3	6101.67	6338.32	323.72

12	-4	3	451.93	539.90	194.52

-13	-3	3	349.22	349.34	188.96

-9	-3	3	16.53	61.92	375.50

-7	-3	3	441.54	47.64	331.11

-5	-3	3	2333.62	2434.32	128.79

-3	-3	3	1802.43	1893.84	97.00

-1	-3	3	2105.75	2205.36	93.08

1	-3	3	7755.02	7493.17	220.65

3	-3	3	797.25	841.61	60.94

5	-3	3	457.42	363.68	98.46

7	-3	3	668.34	576.51	163.58

9	-3	3	3179.53	2509.76	224.11

11	-3	3	57.11	-293.74	508.88

13	-3	3	4881.30	5135.90	343.40

-14	-2	3	37.07	235.78	150.84

-12	-2	3	2004.32	2144.76	222.42

-10	-2	3	465.69	464.49	192.15

-8	-2	3	611.00	375.60	146.90

-6	-2	3	472.35	643.20	91.32

-4	-2	3	490.20	599.60	72.27

-2	-2	3	8875.13	9124.33	255.70

0	-2	3	478.57	530.61	64.34

2	-2	3	77.97	30.53	56.44

4	-2	3	3856.00	3646.15	145.62

6	-2	3	17346.92	16863.35	483.36

8	-2	3	3596.78	3690.15	262.33

10	-2	3	5606.91	5994.16	313.35

12	-2	3	296.70	108.77	545.44

-13	-1	3	184.78	211.18	539.07

-11	-1	3	175.45	-240.56	461.27

-9	-1	3	1259.17	1142.14	181.89

-7	-1	3	1897.60	1845.06	145.41

-5	-1	3	12237.96	12171.32	387.28

-3	-1	3	5353.97	5962.08	171.55

-1	-1	3	16.22	-102.41	188.95

1	-1	3	1240.64	1201.60	56.77

3	-1	3	1347.93	1158.65	86.62

5	-1	3	154.19	77.01	256.44

7	-1	3	340.40	107.19	354.91

9	-1	3	4925.38	4952.74	287.08

11	-1	3	5746.09	5476.09	310.94

13	-1	3	368.15	172.29	213.57

-14	0	3	480.34	765.39	184.20

-12	0	3	1110.33	937.88	190.59

-10	0	3	5046.30	4479.79	289.48

-8	0	3	494.46	235.83	125.46

-6	0	3	1604.85	1211.71	114.42

-4	0	3	10830.83	10148.61	314.54

-2	0	3	361.70	370.09	65.12

0	0	3	43.19	4.08	56.25

2	0	3	2281.28	2348.42	99.44

4	0	3	24481.15	24849.79	668.28

6	0	3	3835.26	4247.02	192.47

8	0	3	11931.15	11817.27	388.38

10	0	3	1157.32	1300.85	177.10

12	0	3	5487.07	4772.28	334.74

-13	1	3	25191.22	25327.87	821.90

-9	1	3	6440.19	6059.96	314.34

-7	1	3	22090.84	19892.39	605.47

-5	1	3	9672.00	9687.35	249.93

-3	1	3	53964.79	51361.21	1157.02

-1	1	3	4979.36	5140.59	105.00

1	1	3	231110.50	244848.80	2480.93

3	1	3	94129.82	104806.16	1829.04

5	1	3	45042.14	44592.31	1010.21

7	1	3	11912.17	13130.75	390.14

9	1	3	337.74	273.12	192.93

11	1	3	22208.90	22399.47	660.92

13	1	3	54.65	-119.08	396.15

-14	2	3	7745.75	7875.58	425.60

-12	2	3	1787.26	1619.56	218.43

-10	2	3	10855.23	10382.80	375.28

-8	2	3	140.08	-231.03	355.67

-6	2	3	181156.59	167116.17	2930.03

-4	2	3	32346.26	30609.36	734.81

-2	2	3	23335.31	20661.79	370.95

0	2	3	84348.63	81280.55	1417.62

2	2	3	118619.47	122956.93	1937.21

4	2	3	80232.20	85589.29	1865.83

6	2	3	15575.17	15035.12	434.92

8	2	3	27473.83	28815.46	725.00

10	2	3	4154.95	4049.35	282.99

12	2	3	5716.74	5392.76	382.47

-13	3	3	3631.80	3754.00	316.28

-11	3	3	1408.14	964.97	202.52

-9	3	3	8739.94	8373.33	365.51

-7	3	3	8952.27	8583.73	318.74

-5	3	3	84.21	0.00	247.70

-3	3	3	21248.53	19969.07	428.01

-1	3	3	2332.75	2007.18	101.79

1	3	3	1309.13	1278.54	106.48

3	3	3	24025.21	23334.37	682.02

5	3	3	1341.93	1660.27	151.73

7	3	3	274.34	438.26	170.70

9	3	3	976.06	1347.64	168.36

11	3	3	2770.61	2838.83	256.63

13	3	3	1737.55	1560.68	270.84

-12	4	3	805.90	1161.70	206.45

-10	4	3	5092.14	4929.98	298.18

-8	4	3	540.96	197.71	470.86

-6	4	3	473.08	528.03	115.13

-4	4	3	321.89	221.40	61.13

-2	4	3	9545.38	9421.05	277.84

0	4	3	902.17	990.52	88.96

2	4	3	308.03	259.64	89.72

4	4	3	543.61	0.00	362.10

6	4	3	3855.23	3408.76	248.08

8	4	3	2219.88	2237.29	245.50

10	4	3	749.26	524.08	188.99

12	4	3	9.90	227.84	170.68

-13	5	3	3.90	-454.10	454.10

-11	5	3	1934.83	1984.21	231.94

-9	5	3	2007.53	1927.20	180.33

-7	5	3	781.28	831.43	175.50

-5	5	3	13995.53	13104.48	273.57

-3	5	3	883.87	858.55	119.13

-1	5	3	3031.82	2798.99	149.49

1	5	3	147.06	-161.17	285.02

3	5	3	11647.73	11606.31	332.91

5	5	3	8.25	-62.72	169.89

7	5	3	132.09	77.01	175.45

9	5	3	2556.44	2696.60	239.94

11	5	3	165.20	121.47	180.22

-12	6	3	811.22	1067.20	216.77

-10	6	3	1776.00	1463.08	208.90

-8	6	3	2557.69	2517.12	209.76

-6	6	3	608.89	615.28	112.44

-4	6	3	122.37	160.37	381.87

-2	6	3	206.25	27.79	114.33

0	6	3	4259.14	4021.18	204.44

2	6	3	254.52	174.67	117.51

4	6	3	5901.42	5567.56	282.52

6	6	3	235.01	194.52	405.70

8	6	3	1177.55	1304.83	187.43

10	6	3	38.77	-404.88	572.39

12	6	3	525.78	244.55	691.56

-11	7	3	777.29	864.71	210.42

-9	7	3	11207.93	11993.49	440.49

-7	7	3	3249.50	3290.18	165.94

-5	7	3	19141.87	17554.22	545.22

-3	7	3	6030.67	5788.62	282.51

-1	7	3	946.46	847.40	150.10

1	7	3	764.70	622.60	150.88

3	7	3	1935.81	1946.49	212.13

5	7	3	5505.03	5044.87	299.10

7	7	3	23.90	-471.56	471.56

9	7	3	6655.10	6680.18	381.02

11	7	3	848.25	1004.48	224.72

-10	8	3	694.72	-547.88	547.88

-8	8	3	4921.12	4771.67	218.77

-6	8	3	230.19	324.72	131.79

-4	8	3	1403.00	1356.61	194.60

-2	8	3	1098.79	932.39	185.05

0	8	3	696.01	676.56	164.38

2	8	3	3254.68	3603.05	243.22

4	8	3	6.24	68.27	158.77

6	8	3	4872.01	4562.52	294.20

8	8	3	1219.67	192.19	638.51

10	8	3	1578.42	1740.13	244.62

-9	9	3	815.05	963.03	141.02

-7	9	3	424.38	403.34	158.79

-5	9	3	305.36	-338.22	431.11

-1	9	3	2429.52	2172.30	243.13

1	9	3	3.88	-69.86	412.02

3	9	3	48.98	-75.42	312.00

7	9	3	785.24	-96.88	663.83

9	9	3	20.09	-112.73	539.04

-8	10	3	219.96	-114.32	549.39

-6	10	3	65.70	-200.85	471.57

-4	10	3	8297.90	8498.77	362.14

-2	10	3	1321.94	1404.96	169.17

0	10	3	7297.18	6972.55	331.84

2	10	3	610.42	638.40	166.75

4	10	3	303.15	-177.05	415.23

6	10	3	807.09	99.26	601.10

8	10	3	1947.92	1645.79	270.86

-7	11	3	3600.38	3709.43	309.12

-5	11	3	1180.50	1192.00	209.65

-3	11	3	98.02	208.00	146.08

-1	11	3	117.48	-13.50	137.34

1	11	3	3.98	-462.03	462.03

3	11	3	1.12	-288.18	439.81

7	11	3	4895.43	4372.98	333.88

-6	12	3	194.27	-124.64	414.42

-4	12	3	825.91	882.19	176.28

-2	12	3	1623.23	1392.30	226.36

0	12	3	398.80	280.27	177.85

2	12	3	62.38	-516.03	516.03

4	12	3	49.52	-173.86	190.53

6	12	3	1889.85	1731.53	261.32

-3	13	3	1011.45	1336.45	234.26

-1	13	3	331.65	298.52	194.52

1	13	3	402.85	-635.17	635.17

3	13	3	1743.19	1790.23	258.92

5	13	3	44.87	-126.23	604.94

0	14	3	13846.47	14909.87	576.86

-5	-15	4	4321.57	4293.45	351.30

-3	-15	4	1429.81	1453.35	251.76

-1	-15	4	12470.84	12932.99	525.73

1	-15	4	6954.91	7039.70	419.15

3	-15	4	2874.71	2671.02	295.54

-8	-14	4	8417.12	8299.34	475.00

-6	-14	4	4279.67	4190.21	336.20

-4	-14	4	5974.47	5898.86	364.21

-2	-14	4	3663.87	4079.21	322.65

0	-14	4	3728.53	3457.00	304.38

2	-14	4	1595.80	1558.27	255.74

4	-14	4	928.85	247.75	630.49

-9	-13	4	3759.58	3305.84	320.25

-7	-13	4	3068.65	3125.79	289.22

-5	-13	4	1661.68	1515.44	222.39

-3	-13	4	1549.74	1235.84	239.86

-1	-13	4	1140.28	1114.19	212.04

1	-13	4	2.37	-173.06	173.06

3	-13	4	353.32	60.34	178.64

5	-13	4	217.17	330.27	168.31

-10	-12	4	1069.02	1385.71	213.61

-8	-12	4	4942.96	4753.27	323.56

-6	-12	4	3580.58	3379.19	286.90

-4	-12	4	849.95	622.56	186.61

-2	-12	4	994.24	816.36	181.85

0	-12	4	4749.62	4943.79	285.43

2	-12	4	1378.07	1744.88	205.70

4	-12	4	6588.69	6352.98	369.07

6	-12	4	3922.02	3843.36	298.82

8	-12	4	4.40	-92.88	165.92

-11	-11	4	10597.75	10986.73	486.44

-9	-11	4	10332.51	10144.06	453.86

-7	-11	4	1837.73	1637.10	221.62

-5	-11	4	4130.87	4268.08	275.05

-3	-11	4	2229.96	2105.37	221.66

-1	-11	4	22952.54	23131.52	629.72

1	-11	4	7.26	-422.34	422.34

3	-11	4	3139.36	3179.49	240.79

5	-11	4	4708.28	4786.68	303.69

7	-11	4	114.13	62.72	157.19

9	-11	4	4608.80	4749.94	377.55

-12	-10	4	4703.34	4743.79	362.46

-10	-10	4	109.97	119.88	188.15

-8	-10	4	2159.56	1890.69	244.68

-6	-10	4	165.28	196.89	125.44

-4	-10	4	1228.34	1038.05	196.17

-2	-10	4	2796.30	3148.61	249.54

0	-10	4	4248.88	4082.18	267.16

2	-10	4	11416.63	10691.35	394.56

4	-10	4	339.85	170.70	132.59

6	-10	4	1877.41	1863.49	216.85

8	-10	4	8.75	109.55	395.35

-13	-9	4	486.61	615.33	228.66

-11	-9	4	4700.49	4652.77	345.80

-9	-9	4	68.02	-525.55	525.55

-7	-9	4	1196.29	925.24	213.64

-5	-9	4	239.22	490.66	163.55

-3	-9	4	149.32	-390.61	390.61

-1	-9	4	245.10	-165.94	346.16

1	-9	4	238.78	338.22	135.76

3	-9	4	4824.15	4332.73	256.88

5	-9	4	186.15	320.74	107.97

7	-9	4	1068.63	702.01	189.00

9	-9	4	118.29	31.71	151.29

-12	-8	4	1794.62	1945.97	258.93

-10	-8	4	735.67	181.84	513.75

-8	-8	4	2020.81	2113.17	237.53

-6	-8	4	6620.76	6867.88	317.57

-4	-8	4	300.09	383.49	133.39

-2	-8	4	6326.23	6527.60	248.40

0	-8	4	171.66	184.19	106.39

2	-8	4	373.32	678.87	147.68

4	-8	4	3264.77	2991.83	237.66

6	-8	4	4704.35	4494.10	271.14

8	-8	4	13545.77	13544.85	337.00

-13	-7	4	51.00	-207.20	207.20

-11	-7	4	1111.13	845.76	227.12

-9	-7	4	940.81	890.22	162.80

-7	-7	4	141.57	60.34	365.99

-5	-7	4	0.45	110.35	122.26

-3	-7	4	170.25	-312.02	324.72

-1	-7	4	2617.31	2674.95	148.65

1	-7	4	2774.87	2829.21	166.94

3	-7	4	5087.02	4593.19	223.57

5	-7	4	13958.97	13129.43	407.83

7	-7	4	137.99	145.81	188.16

9	-7	4	713.72	524.07	183.42

-14	-6	4	189.66	123.85	620.84

-12	-6	4	3.61	0.00	431.07

-10	-6	4	27.95	184.97	115.91

-8	-6	4	552.25	651.11	173.10

-6	-6	4	1620.14	1474.49	175.57

-4	-6	4	214.56	162.76	98.45

-2	-6	4	4.00	-36.52	177.03

0	-6	4	3978.72	4104.11	158.34

2	-6	4	477.57	674.16	84.17

4	-6	4	7892.62	7470.82	271.65

6	-6	4	2805.84	2927.77	232.85

8	-6	4	3560.46	3784.03	263.08

10	-6	4	6371.32	6040.63	354.72

12	-6	4	432.19	-253.27	593.09

-13	-5	4	619.43	485.14	188.18

-11	-5	4	31.53	174.65	389.79

-9	-5	4	6323.31	6385.51	319.08

-7	-5	4	2683.05	2701.50	196.31

-5	-5	4	1909.33	1906.40	134.30

-3	-5	4	20380.72	21615.79	646.30

-1	-5	4	2505.26	2866.71	122.46

1	-5	4	6039.79	7054.49	215.95

3	-5	4	798.25	741.79	98.48

5	-5	4	351.23	320.62	83.56

7	-5	4	3103.93	2981.19	237.64

9	-5	4	100.97	423.94	125.44

11	-5	4	1789.51	1472.58	241.46

-14	-4	4	3070.32	2911.17	284.44

-12	-4	4	1942.43	2042.24	224.80

-10	-4	4	178.31	-72.25	389.82

-8	-4	4	364.44	343.00	168.33

-6	-4	4	16943.62	16582.26	473.16

-4	-4	4	15652.33	17678.30	469.78

-2	-4	4	5010.68	6248.20	183.28

0	-4	4	6891.49	6748.80	203.49

2	-4	4	3635.33	3837.74	144.02

4	-4	4	9.01	-20.13	168.50

6	-4	4	2850.94	2559.29	205.86

8	-4	4	16235.11	15925.76	538.10

12	-4	4	4502.42	4447.18	338.61

-13	-3	4	5428.75	5908.44	353.82

-11	-3	4	318.59	-242.95	420.80

-9	-3	4	21850.45	22554.66	657.98

-7	-3	4	19515.90	20222.26	609.62

-5	-3	4	11647.54	11515.67	344.53

-3	-3	4	22839.53	25881.86	608.25

-1	-3	4	3548.76	3875.23	119.46

1	-3	4	15003.56	13815.48	449.06

3	-3	4	10247.73	10997.03	232.17

5	-3	4	109984.84	109074.36	2375.99

7	-3	4	33.49	-59.54	148.46

9	-3	4	6266.68	6014.92	298.32

11	-3	4	1249.63	-304.16	680.60

13	-3	4	223.36	-383.46	585.91

-14	-2	4	291.04	67.48	195.31

-12	-2	4	35832.55	36252.29	1173.26

-10	-2	4	5445.56	5226.54	301.45

-8	-2	4	903.99	1134.88	151.69

-6	-2	4	50643.95	51327.52	1526.85

-4	-2	4	123457.59	133933.17	2082.86

-2	-2	4	325680.91	337484.75	3068.93

0	-2	4	3154.64	3416.10	105.91

2	-2	4	85895.57	88897.05	1155.06

4	-2	4	66572.62	71391.41	1705.85

6	-2	4	34222.73	35789.98	1018.56

8	-2	4	7383.69	7786.54	347.86

10	-2	4	146.04	185.77	130.20

12	-2	4	30214.84	32292.53	939.02

-13	-1	4	7223.49	6906.67	376.28

-11	-1	4	51.44	-34.93	130.99

-9	-1	4	9511.78	8971.59	350.58

-7	-1	4	8096.63	8199.45	262.98

-5	-1	4	47263.64	46695.66	1291.27

-3	-1	4	20247.65	22537.64	548.12

-1	-1	4	4401.83	4862.12	158.69

1	-1	4	2560.25	2631.55	73.35

3	-1	4	957.59	971.53	95.33

5	-1	4	1081.35	1154.13	112.79

7	-1	4	39.41	-285.00	398.53

9	-1	4	5201.31	5185.96	277.55

11	-1	4	209.94	-613.70	613.70

13	-1	4	328.95	-623.24	623.24

-14	0	4	448.41	544.66	178.64

-12	0	4	1279.23	1279.42	208.07

-10	0	4	8509.64	8164.46	363.87

-8	0	4	646.18	752.00	167.55

-6	0	4	1305.93	1035.13	120.75

-4	0	4	4738.76	4875.26	166.46

-2	0	4	8718.83	9570.53	287.25

0	0	4	622.53	739.05	48.87

2	0	4	2823.53	2963.55	116.95

4	0	4	902.52	1143.77	103.26

6	0	4	47.14	7.14	105.59

8	0	4	211.75	174.67	163.55

10	0	4	586.61	475.62	170.71

12	0	4	3903.50	3978.47	308.36

-13	1	4	1635.74	1706.82	254.95

-11	1	4	284.98	443.81	138.15

-9	1	4	1121.28	1183.36	181.08

-7	1	4	2146.70	2200.36	173.23

-5	1	4	7411.96	7151.06	228.00

-3	1	4	3197.88	3185.33	121.75

-1	1	4	20.21	79.86	52.43

1	1	4	3144.81	3302.06	119.38

3	1	4	10000.54	10823.02	323.54

5	1	4	329.39	377.94	120.69

7	1	4	1204.38	1316.08	185.86

9	1	4	1333.14	1150.84	179.50

11	1	4	710.77	536.77	208.04

13	1	4	893.44	726.57	248.54

-14	2	4	6290.10	6957.22	429.41

-12	2	4	1928.08	2089.86	237.50

-10	2	4	8600.49	8229.82	355.88

-8	2	4	5078.85	5472.72	276.02

-6	2	4	11601.85	10644.72	297.75

-4	2	4	1934.81	1924.17	113.65

-2	2	4	1083.97	1026.29	61.23

0	2	4	1582.49	1720.77	97.76

2	2	4	1481.57	1707.68	110.45

4	2	4	5860.08	6213.66	203.86

6	2	4	1419.40	1333.72	160.46

8	2	4	2512.81	2832.70	239.17

10	2	4	901.31	979.91	174.70

12	2	4	511.16	113.54	566.90

-13	3	4	1560.11	1966.47	243.82

-11	3	4	2203.07	2196.53	243.88

-9	3	4	1468.26	1463.85	208.90

-7	3	4	7426.96	7814.69	304.18

-5	3	4	11515.29	10657.84	309.76

-3	3	4	357.69	301.49	54.45

-1	3	4	34658.72	35437.09	787.94

1	3	4	15843.57	17411.93	565.19

3	3	4	287.04	250.11	95.28

5	3	4	1579.78	1501.48	162.86

7	3	4	1742.88	1363.97	214.49

9	3	4	2401.57	2756.10	212.92

11	3	4	419.83	640.73	179.44

13	3	4	2636.96	2060.74	309.03

-12	4	4	3719.79	4019.62	321.06

-10	4	4	951.10	1053.78	185.82

-8	4	4	12065.97	12011.38	401.04

-6	4	4	445.01	227.09	150.86

-4	4	4	9245.46	9134.70	196.96

-2	4	4	3514.97	3235.67	147.94

0	4	4	1838.50	1894.55	121.59

2	4	4	10782.02	10518.29	325.73

4	4	4	7.57	127.02	119.88

6	4	4	14114.32	15163.50	434.25

8	4	4	3.29	77.01	336.60

10	4	4	2403.59	2382.54	241.51

12	4	4	1251.45	1374.66	240.62

-13	5	4	217.47	381.87	186.57

-11	5	4	219.59	-15.08	168.31

-9	5	4	1965.74	2214.71	198.59

-7	5	4	1178.33	1274.71	190.61

-5	5	4	3637.16	3459.83	161.63

-3	5	4	958.13	1146.86	123.11

-1	5	4	19.08	0.00	241.34

1	5	4	26.84	-89.71	109.56

3	5	4	381.12	474.02	132.60

5	5	4	4570.23	4470.44	262.45

7	5	4	454.02	580.41	195.32

9	5	4	1613.17	1856.20	206.51

11	5	4	2083.43	2047.00	278.02

-10	6	4	13.07	100.03	434.25

-8	6	4	15.48	57.95	119.08

-6	6	4	2063.38	1942.34	152.50

-4	6	4	142.63	-341.38	462.06

-2	6	4	9543.87	8507.36	287.78

0	6	4	3266.47	2914.57	189.22

2	6	4	95.26	77.01	118.29

4	6	4	2557.49	2674.06	219.33

6	6	4	907.75	943.42	214.41

8	6	4	682.70	738.46	161.98

10	6	4	2686.21	2894.30	286.01

12	6	4	3680.55	3575.89	380.63

-11	7	4	0.26	-336.60	336.60

-9	7	4	31.36	-427.11	427.11

-7	7	4	1011.53	690.87	258.09

-5	7	4	5460.67	5185.31	306.23

-3	7	4	38.44	0.00	259.60

-1	7	4	1976.01	1863.11	199.42

1	7	4	5846.35	5902.68	280.89

3	7	4	4.51	-83.36	154.01

5	7	4	2954.40	2606.59	256.69

7	7	4	2641.77	2640.25	227.24

9	7	4	3536.33	3220.07	292.44

11	7	4	4729.86	4855.12	364.85

-10	8	4	3.88	66.69	156.39

-8	8	4	629.72	-374.67	374.67

-6	8	4	3940.44	3675.50	260.72

-4	8	4	801.18	757.56	151.67

-2	8	4	398.83	-535.94	560.55

0	8	4	6930.48	6783.44	320.75

2	8	4	266.66	246.92	164.35

4	8	4	637.72	574.89	142.93

6	8	4	31.04	50.01	157.19

8	8	4	2600.65	2987.23	267.74

10	8	4	1916.02	1482.93	252.58

-9	9	4	2244.41	2543.53	257.37

-7	9	4	268.24	72.25	153.23

-5	9	4	6.44	38.11	121.46

-3	9	4	3554.96	3416.06	249.57

-1	9	4	2098.79	2342.00	200.20

1	9	4	1687.43	1722.10	196.20

3	9	4	1043.03	520.96	189.01

5	9	4	1974.54	1530.73	223.21

7	9	4	3816.77	3770.31	300.42

9	9	4	3888.76	3947.34	331.40

-8	10	4	2152.36	2427.49	271.66

-6	10	4	8942.00	10147.92	429.00

-4	10	4	545.51	728.89	174.68

-2	10	4	1226.45	1532.76	192.99

0	10	4	19007.99	18448.80	575.03

2	10	4	10102.44	10091.75	402.97

4	10	4	17228.80	16896.85	588.92

6	10	4	1724.98	1286.71	281.96

8	10	4	11077.78	10779.00	505.63

-7	11	4	12007.89	12622.69	533.61

-5	11	4	596.98	439.08	182.62

-3	11	4	11803.28	11512.47	469.20

-1	11	4	9677.43	9579.34	425.94

1	11	4	12065.92	11720.54	454.13

3	11	4	4159.70	4081.48	306.01

5	11	4	31.20	0.00	659.71

7	11	4	4893.96	4693.20	360.89

-6	12	4	555.36	736.82	209.61

-4	12	4	956.44	1050.57	206.46

-2	12	4	2686.08	2582.03	282.83

0	12	4	3608.79	3591.17	294.83

2	12	4	12269.63	12434.95	509.83

4	12	4	391.03	-233.42	466.05

6	12	4	2002.27	2536.18	297.07

-3	13	4	833.49	1369.73	234.24

-1	13	4	5852.85	6234.55	408.69

1	13	4	816.80	851.22	208.83

3	13	4	384.73	767.75	196.11

-5	-15	5	102.09	-562.87	562.87

-1	-15	5	1375.67	1666.17	219.19

1	-15	5	3.61	-605.72	605.72

3	-15	5	8656.38	9206.80	482.98

-8	-14	5	3948.18	4062.54	339.34

-6	-14	5	764.61	-115.14	551.86

-4	-14	5	5806.14	5930.43	354.65

-2	-14	5	1154.39	1139.58	208.86

0	-14	5	4918.22	4265.08	337.07

2	-14	5	8940.74	9138.68	452.84

4	-14	5	451.30	372.37	215.17

-7	-13	5	110.96	-627.97	627.97

-5	-13	5	2196.37	2564.27	255.00

-3	-13	5	36.61	-557.30	557.30

-1	-13	5	2265.67	2469.84	228.79

1	-13	5	1252.81	-393.11	652.01

3	-13	5	209.31	437.45	164.34

5	-13	5	10.28	133.37	142.90

-10	-12	5	19.39	119.88	173.86

-8	-12	5	3210.28	2698.48	288.44

-6	-12	5	694.98	686.05	196.13

-4	-12	5	667.00	780.54	167.54

-2	-12	5	8.03	84.15	128.61

0	-12	5	0.70	-340.57	434.25

2	-12	5	1508.27	1547.98	196.18

4	-12	5	1646.01	1360.56	221.60

6	-12	5	3345.29	3447.81	303.54

-11	-11	5	1044.66	1476.23	239.02

-9	-11	5	2166.86	2887.54	272.47

-7	-11	5	1660.68	1522.64	219.22

-5	-11	5	154.93	0.00	341.38

-3	-11	5	657.28	658.27	163.57

-1	-11	5	3785.40	3991.23	249.60

1	-11	5	3642.53	3603.82	239.25

3	-11	5	6435.56	5945.59	313.43

5	-11	5	7007.21	7045.26	355.60

7	-11	5	2761.51	2504.21	247.88

-12	-10	5	4.31	-454.89	454.89

-10	-10	5	33.76	-104.00	191.32

-8	-10	5	1760.60	1475.04	208.11

-6	-10	5	72.24	119.88	143.69

-4	-10	5	119.38	-200.86	418.39

-2	-10	5	316.23	181.02	162.76

0	-10	5	1758.72	1873.96	196.21

2	-10	5	986.88	818.77	187.42

6	-10	5	1956.31	1830.96	219.24

8	-10	5	841.46	877.43	204.07

-13	-9	5	142.86	323.12	219.91

-11	-9	5	38.66	-60.33	186.56

-9	-9	5	3637.24	3396.09	278.17

-7	-9	5	1858.52	1595.12	225.60

-5	-9	5	6805.43	7483.13	334.28

-3	-9	5	254.06	508.13	148.47

-1	-9	5	3442.91	3437.51	234.52

1	-9	5	47.63	-355.66	383.45

3	-9	5	6306.85	5868.26	303.16

5	-9	5	136.08	113.53	138.14

7	-9	5	827.30	624.14	174.70

9	-9	5	115.13	-24.30	132.74

-12	-8	5	4158.85	3664.83	321.89

-10	-8	5	395.26	465.27	173.09

-8	-8	5	6123.55	6376.35	328.56

-6	-8	5	773.00	645.61	184.23

-4	-8	5	1956.00	1901.31	181.15

-2	-8	5	30.52	-312.00	312.00

0	-8	5	22436.29	22107.65	668.62

2	-8	5	3677.21	3513.43	236.14

4	-8	5	994.54	934.73	183.45

6	-8	5	4124.08	3866.69	244.85

8	-8	5	1571.30	1540.57	165.83

10	-8	5	952.09	1075.98	204.87

-13	-7	5	1241.29	1376.25	243.01

-11	-7	5	1074.05	1005.37	221.56

-9	-7	5	120.06	-154.02	448.56

-7	-7	5	3592.98	3731.61	264.73

-5	-7	5	127.28	-104.00	329.48

-3	-7	5	20550.64	21082.68	611.71

-1	-7	5	29256.04	31126.37	872.99

1	-7	5	214.46	46.84	326.31

3	-7	5	2811.44	2891.55	192.35

5	-7	5	11733.41	11425.80	396.28

7	-7	5	1100.21	1205.46	154.46

9	-7	5	5976.37	5811.00	340.37

11	-7	5	666.69	0.00	674.91

-14	-6	5	281.07	-617.68	751.85

-12	-6	5	6739.06	6860.67	381.02

-10	-6	5	4718.16	4780.97	283.85

-8	-6	5	29130.92	30461.88	865.98

-6	-6	5	80.78	104.00	343.76

-4	-6	5	26323.19	27407.31	826.11

-2	-6	5	119238.01	122669.19	2335.20

0	-6	5	91003.69	94716.04	2047.66

2	-6	5	42581.70	43622.68	1034.82

4	-6	5	581.29	-161.20	425.62

6	-6	5	36242.71	35570.79	746.48

8	-6	5	10329.18	10310.64	394.27

10	-6	5	4357.80	4470.31	326.69

-13	-5	5	1390.28	906.16	225.55

-11	-5	5	6644.45	7503.51	335.72

-9	-5	5	20175.26	19729.46	561.37

-7	-5	5	5661.00	5822.81	250.67

-5	-5	5	41763.00	43167.43	1023.78

-3	-5	5	49704.93	52794.26	1425.48

-1	-5	5	39851.30	42409.77	1246.99

1	-5	5	8469.25	8529.70	268.05

3	-5	5	2049.49	2169.47	141.45

5	-5	5	3871.98	4059.54	168.50

7	-5	5	5915.67	6451.00	318.21

9	-5	5	2709.22	2837.30	238.36

11	-5	5	4423.88	4861.29	334.63

-14	-4	5	208.20	0.00	582.73

-12	-4	5	5685.56	6037.39	337.18

-10	-4	5	1764.44	1855.61	189.85

-8	-4	5	5762.47	5985.43	295.21

-6	-4	5	5633.29	5532.63	230.06

-4	-4	5	1914.72	1984.57	123.19

-2	-4	5	1652.74	1758.84	108.09

0	-4	5	12265.54	13047.31	388.24

2	-4	5	1077.11	971.52	101.68

4	-4	5	3317.08	3316.44	125.94

6	-4	5	3765.80	3979.28	244.88

8	-4	5	1.03	118.29	119.87

10	-4	5	136.66	110.35	156.40

12	-4	5	873.84	1222.06	216.78

-13	-3	5	49.66	211.97	474.74

-11	-3	5	3747.02	4036.96	273.42

-9	-3	5	217.67	293.76	169.90

-7	-3	5	1356.07	1385.37	151.72

-5	-3	5	896.11	765.68	103.26

-3	-3	5	5132.80	5258.39	183.25

-1	-3	5	2522.22	2883.39	115.34

1	-3	5	8133.72	9324.89	282.62

3	-3	5	2830.97	2771.75	98.66

7	-3	5	2927.76	2434.30	232.07

9	-3	5	3400.99	3126.51	243.19

11	-3	5	79.38	244.52	148.46

-14	-2	5	40.35	-151.63	177.04

-12	-2	5	23254.96	22699.15	671.55

-10	-2	5	6015.35	5766.86	315.83

-8	-2	5	2076.11	1811.59	194.67

-6	-2	5	36458.21	36578.37	940.48

-4	-2	5	173.67	254.07	76.22

-2	-2	5	566.06	505.92	70.69

0	-2	5	1296.20	1363.69	85.03

2	-2	5	18520.67	19038.32	409.36

4	-2	5	738.77	747.32	110.39

6	-2	5	2702.76	2797.59	219.36

8	-2	5	6641.07	6848.78	320.68

10	-2	5	3411.48	3030.18	251.12

12	-2	5	1116.14	1258.67	227.12

-13	-1	5	1541.13	1538.41	243.83

-11	-1	5	224.49	186.57	158.79

-9	-1	5	16644.98	16868.56	512.06

-7	-1	5	23103.91	22284.08	653.83

-5	-1	5	44.14	-180.21	219.11

-3	-1	5	1203.04	1651.12	100.91

-1	-1	5	535.45	693.36	72.27

1	-1	5	86.33	193.24	46.75

3	-1	5	280.38	533.57	84.96

5	-1	5	35421.02	36613.75	987.71

7	-1	5	18854.98	19347.32	595.71

9	-1	5	581.18	489.91	155.63

11	-1	5	66.45	-412.03	460.45

-14	0	5	4337.18	5078.79	349.71

-12	0	5	536.52	95.28	477.19

-10	0	5	17727.56	16810.20	550.30

-8	0	5	4875.90	4623.94	263.29

-6	0	5	725.86	766.36	120.71

-4	0	5	20534.95	21655.76	623.15

-2	0	5	165.18	211.99	64.31

0	0	5	2419.07	2157.37	73.95

2	0	5	2.94	-226.25	226.25

4	0	5	32228.28	34288.04	895.01

6	0	5	903.45	215.22	470.15

8	0	5	90.11	23.02	167.51

10	0	5	9699.13	10274.52	410.06

12	0	5	4058.02	4422.82	331.41

-13	1	5	804.28	933.80	192.95

-11	1	5	225.06	-427.93	427.93

-9	1	5	810.69	1052.98	171.53

-7	1	5	1444.46	1409.21	154.90

-5	1	5	4107.02	4063.95	160.71

-3	1	5	6840.48	7056.03	232.04

-1	1	5	40.98	-127.90	128.55

1	1	5	3743.70	4066.87	144.85

3	1	5	844.88	801.39	109.61

5	1	5	1676.62	1755.00	167.63

7	1	5	468.35	575.66	154.04

9	1	5	6346.97	7124.56	337.29

11	1	5	1305.69	1278.61	218.40

-12	2	5	1.11	-404.08	515.22

-10	2	5	1465.19	1254.92	185.06

-8	2	5	1.89	-365.18	365.18

-6	2	5	254.57	-146.09	385.87

-4	2	5	158.79	154.82	77.81

-2	2	5	4350.87	4385.59	136.12

0	2	5	820.78	947.58	89.75

2	2	5	475.41	676.56	94.50

4	2	5	4128.87	4378.11	206.02

6	2	5	1593.50	1919.22	220.04

8	2	5	406.18	563.73	151.65

12	2	5	1173.45	1050.63	235.86

-13	3	5	637.71	474.82	206.44

-11	3	5	228.13	-284.23	366.79

-9	3	5	123.59	138.14	130.20

-7	3	5	1678.53	1305.20	197.01

-5	3	5	7356.34	6745.33	244.55

-3	3	5	1358.20	1432.10	81.96

-1	3	5	672.19	812.44	94.51

1	3	5	1129.79	1173.28	108.03

3	3	5	2184.32	2325.34	170.07

5	3	5	6668.12	6558.90	292.96

7	3	5	4808.91	4942.42	294.24

9	3	5	9135.72	9392.96	394.89

11	3	5	956.20	1067.25	231.87

-12	4	5	1530.81	1982.35	223.97

-10	4	5	17.89	-140.52	140.52

-8	4	5	68.28	0.00	388.21

-6	4	5	2047.28	2196.06	200.22

-4	4	5	2344.83	2388.64	118.98

-2	4	5	5850.48	5788.30	218.16

0	4	5	9.97	-128.61	266.74

2	4	5	2422.06	2286.61	167.70

4	4	5	406.93	-109.57	416.06

6	4	5	7002.90	6998.58	337.47

8	4	5	817.96	165.96	469.30

10	4	5	72.82	-607.32	607.32

12	4	5	3220.09	2331.22	322.59

-11	5	5	416.03	412.86	177.85

-9	5	5	1932.17	1925.52	198.59

-7	5	5	436.46	418.43	155.62

-5	5	5	2036.99	2142.68	137.11

-3	5	5	35.54	51.60	258.81

-1	5	5	34.61	-293.74	338.99

1	5	5	206.55	135.76	120.68

3	5	5	272.94	298.53	161.97

5	5	5	12654.49	12367.11	405.99

7	5	5	933.85	785.38	170.74

9	5	5	6117.32	5952.20	348.35

11	5	5	8193.48	7507.72	431.24

-12	6	5	1479.77	1657.47	237.46

-10	6	5	4612.11	4696.46	316.38

-8	6	5	156.77	264.37	142.90

-6	6	5	10446.94	10304.21	271.21

-4	6	5	846.70	1020.46	176.30

-2	6	5	4250.89	3701.90	245.73

0	6	5	1702.14	1865.33	179.54

2	6	5	16889.88	17816.22	549.86

4	6	5	37715.82	35608.71	1183.17

6	6	5	5594.29	5460.17	297.47

8	6	5	8921.15	8762.65	401.20

10	6	5	434.61	0.00	551.81

-11	7	5	62.52	-156.40	167.51

-9	7	5	5149.57	5538.40	334.72

-7	7	5	14333.32	13335.34	315.16

-5	7	5	14357.25	13275.13	425.22

-3	7	5	30053.56	29785.00	872.42

-1	7	5	760.76	901.31	163.58

1	7	5	83802.77	85830.84	2469.62

3	7	5	15312.44	16201.63	481.33

5	7	5	9568.96	8947.58	361.57

7	7	5	1837.72	2376.60	231.94

9	7	5	382.73	265.98	205.64

-10	8	5	1363.48	1739.22	238.25

-8	8	5	1155.42	1227.02	145.06

-6	8	5	23518.57	24255.91	720.51

-4	8	5	425.00	373.17	145.30

-2	8	5	5356.30	5740.82	307.80

0	8	5	234.97	69.87	253.27

2	8	5	996.78	1330.19	175.51

4	8	5	1599.70	1462.28	200.16

6	8	5	18769.94	18150.98	544.51

8	8	5	3823.59	3821.08	303.59

10	8	5	11.54	0.00	532.69

-9	9	5	1800.78	1782.10	179.42

-7	9	5	370.80	450.17	164.35

-5	9	5	278.39	-568.46	568.46

-3	9	5	217.90	389.82	134.97

-1	9	5	8614.28	8966.49	367.00

1	9	5	103.91	-58.75	126.23

3	9	5	12319.73	11975.82	423.18

5	9	5	1020.26	987.88	198.53

7	9	5	161.68	233.41	177.04

9	9	5	890.45	802.79	220.75

-6	10	5	641.68	731.29	185.80

-4	10	5	2019.56	2870.76	250.22

-2	10	5	10.21	0.00	513.64

2	10	5	2649.04	2785.55	225.64

4	10	5	1476.86	1111.11	211.26

6	10	5	742.77	718.60	223.12

8	10	5	1448.58	1470.82	273.20

-7	11	5	1.40	128.61	558.89

-5	11	5	28.84	-549.36	549.36

-3	11	5	229.06	474.77	168.31

-1	11	5	3815.65	3961.82	298.03

1	11	5	1251.91	1347.69	218.39

3	11	5	790.50	418.46	202.48

5	11	5	95.83	-116.70	558.11

-4	12	5	5634.01	5893.08	388.00

-2	12	5	2815.80	3258.98	324.94

0	12	5	501.60	838.44	207.23

2	12	5	962.09	686.09	235.05

-1	13	5	127.09	129.41	647.82

1	13	5	526.37	254.87	650.27

-5	-15	6	1526.84	1555.83	241.44

-3	-15	6	18.54	-568.41	568.41

-1	-15	6	566.66	584.38	204.85

1	-15	6	4741.89	5127.00	364.06

-8	-14	6	8.97	-373.12	646.21

-4	-14	6	3.93	-217.52	434.25

-2	-14	6	3362.47	3623.54	278.12

0	-14	6	58.37	0.00	373.13

2	-14	6	3638.59	3565.70	304.36

4	-14	6	481.47	358.08	207.23

-9	-13	6	536.73	120.69	604.22

-7	-13	6	896.30	1151.41	226.31

-5	-13	6	6866.54	7366.09	372.28

-1	-13	6	1135.85	1637.52	192.18

1	-13	6	148.93	227.06	161.16

5	-13	6	1371.90	1447.77	223.16

-10	-12	6	1144.17	954.53	262.06

-8	-12	6	9844.45	9715.84	453.79

-6	-12	6	645.49	820.23	198.51

-4	-12	6	3108.38	3062.58	255.08

-2	-12	6	385.80	0.00	358.87

0	-12	6	5.98	-464.42	464.42

2	-12	6	1614.22	1531.34	200.15

6	-12	6	1855.01	1760.91	231.13

-11	-11	6	1988.03	1503.61	273.24

-9	-11	6	5125.77	5247.35	332.33

-7	-11	6	16.63	-537.45	537.45

-5	-11	6	2719.15	2812.02	243.14

-3	-11	6	6308.56	6639.07	301.52

-1	-11	6	58.73	-21.43	126.23

3	-11	6	3019.63	3148.32	247.13

5	-11	6	790.41	804.38	181.05

7	-11	6	5270.37	5539.76	333.12

-12	-10	6	67.19	-121.46	499.35

-10	-10	6	87.23	-207.21	604.15

-8	-10	6	7585.47	6993.95	356.50

-6	-10	6	1189.07	1603.47	185.05

-4	-10	6	5568.21	5835.47	310.23

-2	-10	6	5163.92	5089.64	304.63

0	-10	6	22547.54	23227.98	677.90

2	-10	6	22690.66	21762.52	622.47

4	-10	6	9838.61	9311.40	368.73

6	-10	6	58.00	181.01	137.34

8	-10	6	2313.76	2419.68	276.44

-13	-9	6	11.32	196.88	190.53

-11	-9	6	3778.05	3385.56	308.36

-9	-9	6	10500.17	10930.95	414.97

-7	-9	6	22770.51	22634.85	735.27

-5	-9	6	32685.25	33204.52	904.76

-3	-9	6	8509.31	9077.31	348.88

-1	-9	6	35251.38	37213.16	1121.30

1	-9	6	29981.92	28084.48	817.42

3	-9	6	1953.72	1900.27	191.46

5	-9	6	4702.77	4173.42	260.79

7	-9	6	7463.78	7545.79	369.17

9	-9	6	3434.07	3270.50	203.93

-12	-8	6	1426.87	1335.04	237.46

-10	-8	6	5227.52	5411.04	328.40

-8	-8	6	8913.41	9090.60	362.32

-6	-8	6	623.90	820.27	174.69

-4	-8	6	1952.88	2330.32	186.71

-2	-8	6	1083.26	1101.62	145.35

0	-8	6	5438.43	5697.35	246.67

2	-8	6	538.55	115.14	382.73

4	-8	6	2245.62	2215.91	220.88

6	-8	6	3.80	82.56	296.91

8	-8	6	598.02	531.35	113.40

10	-8	6	484.14	329.50	160.38

-13	-7	6	3794.85	4165.02	325.03

-11	-7	6	897.77	1104.58	193.76

-9	-7	6	127.83	66.69	143.70

-7	-7	6	757.91	932.28	168.35

-5	-7	6	5159.09	5380.85	245.85

-3	-7	6	304.05	142.92	378.73

-1	-7	6	5352.96	5151.85	234.79

1	-7	6	1627.59	1662.80	151.74

3	-7	6	14.90	-92.88	146.87

5	-7	6	522.79	437.51	174.68

7	-7	6	523.86	394.77	296.56

9	-7	6	4794.80	5179.23	332.30

11	-7	6	46.37	235.78	178.62

-14	-6	6	304.61	547.82	173.87

-12	-6	6	8743.54	8889.42	411.48

-10	-6	6	1690.35	1697.44	188.25

-8	-6	6	32578.11	34986.40	1142.56

-6	-6	6	1678.85	1466.55	169.22

-4	-6	6	9242.97	10074.14	280.70

-2	-6	6	2651.25	2954.92	152.63

0	-6	6	5922.34	6028.69	200.66

2	-6	6	12187.75	12509.73	344.10

4	-6	6	4431.09	4714.56	244.95

6	-6	6	14661.16	13808.42	314.38

8	-6	6	407.83	173.09	490.68

10	-6	6	116.18	94.47	159.57

-13	-5	6	690.25	659.04	207.24

-11	-5	6	10380.04	10454.32	409.38

-9	-5	6	4655.01	4857.07	287.07

-7	-5	6	2645.80	2710.10	212.99

-5	-5	6	4382.69	4586.49	204.46

-3	-5	6	14014.80	14521.34	460.02

-1	-5	6	73427.68	81852.16	1837.22

1	-5	6	24.04	-39.69	165.13

3	-5	6	6207.95	6062.79	240.44

5	-5	6	6947.85	7089.72	217.82

7	-5	6	1.17	-10.32	118.29

9	-5	6	4375.71	4504.82	294.12

11	-5	6	7114.48	7761.67	418.39

-14	-4	6	601.87	563.74	202.47

-12	-4	6	272.21	-96.86	522.41

-10	-4	6	9188.63	8733.60	353.58

-8	-4	6	2109.64	2347.06	208.96

-6	-4	6	9039.62	9466.61	280.63

-4	-4	6	1083.63	1224.10	104.85

-2	-4	6	2875.39	3193.10	142.36

0	-4	6	2515.06	2681.05	125.62

2	-4	6	2613.99	2864.33	143.10

4	-4	6	17834.45	17619.19	439.73

6	-4	6	257.31	-124.65	448.58

8	-4	6	2196.21	1987.70	208.14

10	-4	6	14.81	-202.44	320.73

12	-4	6	2.45	-537.45	537.45

-13	-3	6	387.56	551.01	191.34

-11	-3	6	1903.45	1943.00	199.38

-9	-3	6	312.26	323.14	165.14

-7	-3	6	66.52	140.52	108.76

-5	-3	6	1629.59	1514.44	130.31

-3	-3	6	1402.55	1620.14	110.45

-1	-3	6	498.83	594.01	79.41

1	-3	6	1918.90	2150.74	118.43

3	-3	6	4879.79	5287.43	257.86

5	-3	6	1047.88	1047.58	131.84

7	-3	6	596.39	813.89	188.19

9	-3	6	1723.01	1687.09	193.81

11	-3	6	2065.74	2193.15	250.21

-14	-2	6	156.50	-237.38	474.76

-12	-2	6	2455.34	1854.27	247.87

-10	-2	6	1105.54	1059.43	162.01

-8	-2	6	1953.91	2110.99	193.86

-6	-2	6	2689.23	2825.93	167.73

-4	-2	6	265.70	-106.40	254.08

-2	-2	6	6540.21	6939.83	202.54

0	-2	6	38.99	65.10	63.51

2	-2	6	4020.74	4273.18	110.55

4	-2	6	11090.01	11588.63	304.06

6	-2	6	2858.06	2899.32	228.10

8	-2	6	10842.14	11500.62	390.42

10	-2	6	35.42	139.72	154.81

12	-2	6	718.51	246.15	626.49

-13	-1	6	223.66	385.85	173.87

-11	-1	6	399.11	405.72	138.95

-9	-1	6	394.45	249.31	161.18

-7	-1	6	5948.45	5757.10	247.54

-5	-1	6	432.27	424.03	91.32

-3	-1	6	8221.75	8359.42	283.30

-1	-1	6	361.56	510.59	73.05

1	-1	6	2527.02	2689.03	90.21

3	-1	6	820.80	707.65	110.40

5	-1	6	11.39	-258.01	287.38

7	-1	6	9089.96	9478.41	379.14

9	-1	6	5149.42	5125.63	300.57

11	-1	6	2270.06	2194.08	285.18

-14	0	6	1913.19	1665.61	262.11

-12	0	6	1.63	-485.85	541.42

-10	0	6	1.07	-21.43	126.23

-8	0	6	4826.80	4989.44	270.43

-6	0	6	474.12	0.00	320.00

-4	0	6	5181.58	5217.52	175.96

-2	0	6	12380.88	13874.78	405.70

0	0	6	550.40	705.68	61.20

2	0	6	27.72	-84.95	84.95

4	0	6	1624.09	1758.98	155.72

6	0	6	1906.81	1938.50	211.33

8	0	6	3780.30	3666.01	261.52

10	0	6	651.67	695.57	181.04

12	0	6	898.02	728.95	220.75

-13	1	6	1.28	-450.92	504.11

-11	1	6	422.53	577.22	142.92

-9	1	6	86.80	-276.28	390.60

-7	1	6	1661.36	1611.88	191.46

-5	1	6	13598.70	13571.81	419.57

-3	1	6	113.77	254.06	77.80

-1	1	6	152.34	135.91	69.64

1	1	6	71.52	110.35	229.44

3	1	6	336.89	383.50	103.22

5	1	6	4883.61	5153.25	266.49

7	1	6	4050.68	4356.73	290.98

9	1	6	5013.73	4746.85	297.37

11	1	6	2355.58	2841.56	274.86

-12	2	6	2008.61	1861.91	239.89

-10	2	6	305.56	210.40	127.83

-8	2	6	1358.02	1146.13	186.65

-6	2	6	812.56	798.91	138.18

-4	2	6	1659.09	1761.47	136.66

-2	2	6	20314.79	20363.04	473.73

0	2	6	2685.58	2572.01	147.88

2	2	6	11698.25	12095.89	325.02

4	2	6	17611.08	18070.87	538.39

6	2	6	13980.15	15063.10	439.72

8	2	6	14824.14	15071.43	458.69

10	2	6	165.28	-204.03	540.65

12	2	6	1561.58	1601.11	268.44

-13	3	6	15751.72	15997.61	585.18

-11	3	6	6292.24	5420.35	330.87

-9	3	6	17770.91	16781.76	472.75

-7	3	6	3145.74	2810.48	230.50

-5	3	6	72887.45	70492.05	2049.00

-3	3	6	46805.43	46261.82	764.15

-1	3	6	39502.32	37168.05	941.71

1	3	6	55567.33	55054.42	1171.63

3	3	6	10236.71	10505.18	338.13

5	3	6	90703.44	94306.40	2508.70

7	3	6	893.29	153.26	540.79

9	3	6	2746.39	2550.45	270.94

11	3	6	2539.45	2239.49	279.64

-12	4	6	13273.62	13968.41	534.64

-10	4	6	270.66	305.67	155.61

-8	4	6	2572.19	2359.07	201.03

-6	4	6	12657.95	12850.25	408.43

-4	4	6	15986.15	15103.03	816.45

-2	4	6	73490.64	71703.80	2018.43

0	4	6	5988.34	5796.95	238.82

2	4	6	16426.15	16501.69	454.94

4	4	6	1631.29	1993.10	210.51

6	4	6	4.83	70.65	392.97

8	4	6	519.21	547.86	162.77

10	4	6	39.46	-15.88	173.86

-11	5	6	6.21	204.82	145.28

-9	5	6	3277.94	3090.49	252.71

-7	5	6	83.26	74.63	323.91

-5	5	6	1503.74	1611.88	740.31

-3	5	6	9006.05	8753.52	317.12

-1	5	6	1021.19	832.34	158.84

1	5	6	898.04	1064.19	171.54

3	5	6	13137.49	13363.45	407.73

5	5	6	978.71	764.76	188.21

7	5	6	220.64	85.74	147.67

9	5	6	814.33	876.64	227.10

11	5	6	1166.52	1063.33	260.47

-10	6	6	422.85	215.17	549.43

-8	6	6	5.04	-422.34	422.34

-6	6	6	944.35	858.10	133.02

-4	6	6	2049.11	2079.12	202.59

-2	6	6	2308.12	2133.44	215.33

0	6	6	15.65	-148.45	148.45

2	6	6	250.44	306.46	157.20

4	6	6	3586.15	3481.52	272.64

6	6	6	1014.00	1080.81	180.27

8	6	6	20.16	-100.82	483.47

10	6	6	1817.92	2161.99	250.99

-11	7	6	1252.59	1253.15	226.33

-9	7	6	5257.82	6236.49	353.01

-7	7	6	1001.47	1173.38	218.78

-5	7	6	345.83	262.01	133.39

-3	7	6	22.31	141.31	400.11

-1	7	6	7.94	-338.19	338.19

1	7	6	1584.66	1971.50	209.70

3	7	6	4680.86	4616.57	266.37

5	7	6	1271.04	1450.20	194.58

9	7	6	1110.99	1063.32	239.82

-10	8	6	0.25	124.64	621.60

-8	8	6	1494.79	1387.83	172.34

-6	8	6	127.28	-188.15	441.41

-4	8	6	8701.37	9264.04	378.14

-2	8	6	2557.82	2836.53	238.36

0	8	6	857.29	705.16	169.94

2	8	6	0.87	57.95	138.93

4	8	6	88.66	189.74	143.69

6	8	6	261.60	416.81	168.31

8	8	6	9.43	65.89	192.12

-9	9	6	2666.63	2621.79	204.49

-7	9	6	6094.48	6484.33	366.60

-5	9	6	6229.95	5762.21	344.38

-3	9	6	189.47	431.89	145.29

-1	9	6	7702.72	8018.38	358.11

1	9	6	1063.29	975.20	205.68

3	9	6	3203.18	3484.51	267.79

5	9	6	1902.60	2088.24	254.18

7	9	6	2777.36	2901.43	273.30

-8	10	6	684.06	553.43	202.47

-6	10	6	926.13	929.07	212.81

-4	10	6	145.76	315.18	154.02

-2	10	6	4123.71	4509.10	317.93

0	10	6	814.62	506.61	188.99

2	10	6	3126.02	3342.08	268.57

4	10	6	951.03	1456.35	216.79

6	10	6	1199.32	1376.23	233.47

-5	11	6	310.25	419.99	171.49

-3	11	6	863.01	823.44	214.40

-1	11	6	1582.41	1842.60	220.00

1	11	6	88.52	395.36	165.13

3	11	6	2299.18	2421.26	266.12

5	11	6	203.51	458.88	174.66

-4	12	6	622.44	836.88	211.20

-2	12	6	341.13	-124.65	515.27

0	12	6	1539.54	1547.90	258.12

2	12	6	34.16	123.85	446.95

-5	-15	7	2522.39	2433.28	303.46

-3	-15	7	502.71	119.10	518.47

-1	-15	7	3144.76	3374.46	301.13

1	-15	7	188.24	214.36	180.22

-8	-14	7	523.16	408.11	211.99

-6	-14	7	56.25	-229.43	538.25

-4	-14	7	854.38	826.62	215.19

-2	-14	7	862.43	628.90	190.58

0	-14	7	766.29	871.86	206.45

2	-14	7	1918.36	1657.69	243.85

4	-14	7	4915.08	4795.70	367.25

-9	-13	7	481.44	0.00	592.31

-7	-13	7	10978.66	10808.63	461.87

-5	-13	7	21359.62	22223.43	611.90

-3	-13	7	13292.88	13476.07	490.17

-1	-13	7	6235.81	6746.17	351.55

1	-13	7	8439.62	8139.79	393.94

3	-13	7	8594.95	8625.66	414.61

5	-13	7	4246.02	4337.13	330.63

-10	-12	7	2655.96	2642.32	286.00

-8	-12	7	6129.98	5673.46	361.85

-6	-12	7	8559.55	8611.10	404.33

-4	-12	7	175.60	88.12	384.26

-2	-12	7	2004.15	2199.63	218.45

0	-12	7	270.60	451.75	147.67

2	-12	7	8.57	202.44	134.16

4	-12	7	609.32	-104.02	561.37

6	-12	7	865.90	-806.76	806.76

-9	-11	7	5833.28	5626.13	354.67

-7	-11	7	1211.08	1429.50	204.90

-5	-11	7	31.82	-58.75	134.96

-3	-11	7	8.85	-381.06	381.06

-1	-11	7	2964.80	2747.95	228.86

1	-11	7	4428.57	4583.31	275.87

3	-11	7	4794.54	5061.33	293.38

5	-11	7	2257.83	2291.83	231.17

7	-11	7	184.29	-572.41	572.41

-12	-10	7	2071.70	2028.68	295.49

-10	-10	7	460.27	-208.02	606.60

-8	-10	7	15747.94	16256.96	508.98

-6	-10	7	406.17	635.18	148.47

-4	-10	7	8300.78	8475.56	368.64

-2	-10	7	11861.12	11986.20	418.57

0	-10	7	6220.11	6373.79	320.64

2	-10	7	311.48	-458.91	530.36

4	-10	7	179.86	-86.54	413.63

6	-10	7	6386.90	6115.51	359.50

8	-10	7	1391.31	1581.20	231.90

-13	-9	7	3537.03	3838.00	330.56

-11	-9	7	20711.31	20671.72	626.88

-9	-9	7	29.21	50.81	138.93

-7	-9	7	20714.55	21503.81	625.18

-5	-9	7	3432.63	3727.16	251.97

-3	-9	7	143.42	323.92	149.26

-1	-9	7	7389.34	7789.49	322.44

1	-9	7	3000.90	3108.31	232.87

3	-9	7	29962.00	29405.97	915.20

5	-9	7	1158.85	1047.50	169.95

7	-9	7	4977.94	4451.35	319.60

9	-9	7	567.98	632.78	390.25

-12	-8	7	59.03	0.00	382.65

-10	-8	7	937.38	935.45	185.03

-6	-8	7	5471.57	5844.55	295.93

-4	-8	7	3837.46	4024.04	248.07

-2	-8	7	1129.57	215.24	486.08

0	-8	7	348.66	192.94	153.24

2	-8	7	261.66	-242.95	477.96

4	-8	7	43.70	-385.83	385.83

6	-8	7	305.49	343.78	126.24

8	-8	7	1847.68	1694.42	165.95

10	-8	7	988.13	950.51	231.87

-13	-7	7	2023.39	2069.18	251.00

-9	-7	7	2165.84	2192.67	205.76

-7	-7	7	58.27	-253.25	473.16

-5	-7	7	5240.47	5773.71	276.87

-3	-7	7	6508.07	6667.26	253.98

-1	-7	7	1053.07	1019.02	143.76

1	-7	7	707.75	624.97	135.00

3	-7	7	6205.05	5933.47	280.12

5	-7	7	47.03	-142.11	449.34

7	-7	7	202.48	-89.64	296.82

9	-7	7	2450.49	2259.34	258.98

-14	-6	7	94.75	532.70	173.86

-12	-6	7	209.39	-88.13	196.89

-10	-6	7	2080.36	2336.35	213.70

-8	-6	7	14581.33	14577.53	442.95

-6	-6	7	52.79	107.97	276.27

-4	-6	7	1662.73	1809.05	151.75

-2	-6	7	3003.92	2827.98	171.73

0	-6	7	0.52	130.99	94.47

2	-6	7	15623.22	15830.33	486.78

4	-6	7	1539.52	1713.41	193.82

6	-6	7	9074.27	8639.96	245.14

8	-6	7	8018.83	8437.17	374.83

-13	-5	7	68.79	142.90	171.48

-11	-5	7	219.32	141.32	153.23

-9	-5	7	1158.19	741.78	209.67

-7	-5	7	32.43	-337.40	435.84

-5	-5	7	1695.75	1990.22	161.28

-3	-5	7	2919.42	3325.77	166.96

-1	-5	7	2489.50	2713.05	144.67

1	-5	7	1665.55	1914.01	145.40

3	-5	7	1117.09	1088.13	136.61

5	-5	7	1255.68	1382.13	137.99

7	-5	7	577.49	717.00	156.42

9	-5	7	924.69	1257.04	182.64

11	-5	7	2211.36	2618.16	250.22

-14	-4	7	1539.24	0.00	836.29

-12	-4	7	72.79	-512.85	512.85

-10	-4	7	41.61	112.73	134.17

-8	-4	7	25.24	100.82	136.55

-6	-4	7	1097.43	983.30	146.94

-4	-4	7	1837.12	1824.47	135.09

-2	-4	7	1149.97	1032.70	107.24

0	-4	7	824.66	828.38	104.84

2	-4	7	731.26	729.83	118.33

4	-4	7	3389.20	3526.72	227.77

6	-4	7	5435.73	6011.11	299.08

8	-4	7	1781.83	1845.21	205.73

10	-4	7	2060.56	2193.96	258.95

-13	-3	7	1.60	-46.84	172.27

-11	-3	7	779.32	545.52	150.08

-9	-3	7	4315.16	4239.54	276.70

-7	-3	7	1584.42	1507.78	150.94

-5	-3	7	9090.88	9831.07	272.73

-3	-3	7	1976.74	2074.32	130.34

-1	-3	7	2624.65	2984.00	137.55

1	-3	7	1311.56	1403.77	116.78

3	-3	7	3556.69	3473.01	134.65

5	-3	7	1796.65	1999.61	193.05

7	-3	7	2638.98	2564.94	198.65

9	-3	7	2570.41	2841.89	252.65

11	-3	7	1889.50	2111.20	252.58

-14	-2	7	479.88	550.22	180.23

-12	-2	7	3557.86	3624.69	294.84

-10	-2	7	2056.21	1376.73	211.32

-8	-2	7	6216.91	5758.42	298.43

-6	-2	7	5068.51	5067.19	216.44

-4	-2	7	57.69	34.93	80.98

-2	-2	7	99.67	222.30	81.77

0	-2	7	4177.64	4517.78	166.32

2	-2	7	18131.15	17793.87	382.73

4	-2	7	96.19	-254.84	334.23

6	-2	7	14064.05	14457.15	443.71

8	-2	7	7098.90	7294.16	336.58

10	-2	7	3067.16	2907.35	270.16

12	-2	7	694.97	532.79	245.35

-11	-1	7	15361.44	15923.60	488.19

-9	-1	7	13242.03	12834.87	437.91

-7	-1	7	957.89	1204.79	168.37

-5	-1	7	10776.86	10765.45	304.87

-3	-1	7	1312.01	1229.03	110.43

-1	-1	7	210860.23	219115.48	3055.95

1	-1	7	27073.06	27721.93	549.57

3	-1	7	19711.30	20057.79	596.16

5	-1	7	25090.42	26206.35	755.37

7	-1	7	8648.25	8941.13	369.46

9	-1	7	13672.55	14263.16	487.08

11	-1	7	104.43	-49.22	204.03

-14	0	7	252.24	123.85	617.67

-12	0	7	7055.81	7541.48	373.89

-10	0	7	7492.06	7706.86	332.66

-8	0	7	38598.82	38767.41	1162.25

-6	0	7	1062.79	1053.96	141.38

-4	0	7	54912.77	55652.95	1596.85

-2	0	7	96695.15	98626.27	2055.74

0	0	7	52626.29	53300.31	1064.73

2	0	7	20144.66	20266.27	594.98

4	0	7	210.14	156.41	324.72

6	0	7	23498.72	24183.62	671.83

8	0	7	2191.32	2280.82	228.80

10	0	7	2642.90	1952.82	294.75

12	0	7	1391.33	1439.82	223.95

-13	1	7	462.34	493.85	220.72

-11	1	7	807.97	699.57	182.64

-9	1	7	2692.14	2839.93	235.20

-7	1	7	2959.21	2788.97	214.60

-5	1	7	5402.87	5204.75	223.63

-3	1	7	1.45	-165.92	256.42

-1	1	7	3775.39	4026.66	118.09

1	1	7	7325.94	7760.27	226.30

3	1	7	57.37	-50.02	321.53

5	1	7	1381.44	946.81	184.28

7	1	7	459.13	-77.02	413.67

9	1	7	107.86	506.51	154.02

11	1	7	1058.79	872.72	231.08

-12	2	7	1863.37	2375.73	240.67

-10	2	7	374.97	450.18	134.18

-8	2	7	147.34	-274.69	388.22

-6	2	7	600.08	300.95	154.84

-4	2	7	5605.62	5287.22	234.00

-2	2	7	9414.13	9310.69	262.79

0	2	7	821.20	1006.24	122.31

2	2	7	204.17	-49.22	292.17

4	2	7	3998.92	4282.70	243.32

6	2	7	500.52	-208.03	397.80

8	2	7	839.50	176.29	543.95

10	2	7	214.33	-186.57	197.69

-13	3	7	1419.23	1398.54	238.25

-11	3	7	921.94	1007.69	188.99

-9	3	7	2764.61	2975.71	225.66

-7	3	7	5908.24	5984.33	305.50

-5	3	7	8017.55	8166.92	313.81

-3	3	7	2400.85	2357.93	123.30

-1	3	7	106.21	0.00	376.31

1	3	7	261.10	224.69	124.65

3	3	7	1692.35	1602.35	186.69

5	3	7	153.59	121.47	168.31

7	3	7	535.30	701.11	150.86

9	3	7	3137.98	3068.75	276.52

11	3	7	2116.21	2293.21	270.86

-12	4	7	5180.23	5266.84	331.51

-10	4	7	475.44	96.87	484.33

-8	4	7	232.83	271.52	123.85

-6	4	7	113.17	132.58	375.52

-4	4	7	3497.55	3773.71	439.23

-2	4	7	710.89	731.38	154.06

0	4	7	10500.20	10315.03	342.08

2	4	7	6566.42	6589.77	300.87

4	4	7	126.62	-196.10	407.28

6	4	7	819.89	904.47	168.35

8	4	7	179.91	192.92	493.02

10	4	7	2022.86	1508.40	260.53

-11	5	7	7477.86	8218.48	424.81

-9	5	7	507.15	514.51	166.74

-7	5	7	27969.86	26971.94	805.17

-5	5	7	238.79	189.53	141.59

-3	5	7	9413.50	9067.59	351.36

-1	5	7	978.18	1003.84	175.51

1	5	7	267.94	-61.13	442.23

3	5	7	8781.42	8994.55	360.77

5	5	7	2970.24	2683.57	237.60

7	5	7	16804.76	16392.81	522.65

9	5	7	319.24	-443.81	496.21

-10	6	7	6129.23	6360.27	398.41

-8	6	7	222.39	188.95	152.43

-6	6	7	0.46	0.00	341.36

-4	6	7	1377.82	1165.96	224.77

-2	6	7	4037.68	4019.69	260.77

0	6	7	3083.53	2786.44	240.81

2	6	7	341.72	-209.61	468.44

4	6	7	10344.32	9894.43	377.58

6	6	7	10.47	-184.97	369.95

8	6	7	1408.85	1049.12	231.11

10	6	7	1581.13	1352.53	243.82

-7	7	7	138.11	-81.94	127.31

-5	7	7	1421.25	1486.01	182.67

-3	7	7	172.01	202.45	134.97

1	7	7	832.34	1151.44	161.20

3	7	7	1.20	-83.36	342.16

5	7	7	758.52	749.59	180.25

7	7	7	49.61	-614.47	614.47

9	7	7	2006.43	1691.85	282.77

-10	8	7	45.76	-386.62	386.62

-8	8	7	29.31	-96.85	157.98

-6	8	7	2549.17	2592.35	247.87

-4	8	7	2605.54	2444.71	239.15

-2	8	7	2983.51	3183.27	242.36

0	8	7	43.65	-73.04	126.23

2	8	7	681.56	655.88	184.22

4	8	7	71.61	-109.56	167.51

6	8	7	1550.08	1821.15	222.38

8	8	7	2639.00	2703.46	312.21

-5	9	7	4.60	-186.56	186.56

-3	9	7	1.25	-391.38	498.55

-1	9	7	108.07	189.74	164.34

1	9	7	2656.90	2873.72	270.93

3	9	7	190.65	419.98	183.39

5	9	7	1848.03	2045.28	253.38

7	9	7	540.01	741.58	207.23

-6	10	7	817.50	803.58	204.07

-4	10	7	828.16	1255.40	179.46

-2	10	7	2470.94	2384.88	270.11

0	10	7	758.94	787.69	180.25

2	10	7	958.94	903.67	196.93

4	10	7	1160.31	1390.51	229.50

6	10	7	24.00	-378.68	489.03

-5	11	7	3070.72	3493.49	326.55

-3	11	7	19.23	-157.19	168.30

1	11	7	1132.26	1299.18	233.47

3	11	7	350.97	245.33	193.72

0	12	7	1411.44	1763.05	254.13

-5	-15	8	2661.58	2659.78	299.50

-3	-15	8	3575.72	3707.80	311.50

-1	-15	8	129.13	350.11	211.18

-8	-14	8	2532.78	2086.91	319.35

-6	-14	8	3044.52	3059.76	289.21

-4	-14	8	2497.26	2397.59	248.66

-2	-14	8	4467.71	4391.69	321.13

0	-14	8	473.55	269.16	181.03

2	-14	8	2241.69	2140.00	269.29

4	-14	8	4554.21	4459.77	354.49

-9	-13	8	822.38	242.98	686.85

-7	-13	8	7685.90	7157.12	393.02

-5	-13	8	102.04	102.41	168.31

-3	-13	8	9555.42	9008.88	423.54

-1	-13	8	207.53	70.66	169.11

1	-13	8	1506.57	1694.07	223.18

3	-13	8	8015.02	7584.93	393.05

5	-13	8	2435.72	2747.00	279.62

-10	-12	8	1386.98	1114.22	250.96

-8	-12	8	480.19	958.33	181.03

-6	-12	8	3.27	110.35	158.77

-4	-12	8	6933.81	7445.80	348.46

-2	-12	8	697.13	767.05	180.25

0	-12	8	7122.59	6513.73	345.30

2	-12	8	1428.85	1332.69	185.85

4	-12	8	116.80	-214.35	503.33

6	-12	8	409.78	282.65	186.58

-11	-11	8	191.91	0.00	658.95

-9	-11	8	2873.78	3058.14	266.96

-7	-11	8	547.19	488.31	158.80

-5	-11	8	17.59	84.15	365.18

-3	-11	8	40.64	80.18	348.51

-1	-11	8	287.33	-319.96	408.09

1	-11	8	5916.31	5926.37	320.54

3	-11	8	23.60	-39.69	131.78

5	-11	8	1375.66	1245.28	197.75

7	-11	8	573.08	703.48	209.61

-12	-10	8	42.44	0.00	518.40

-10	-10	8	1242.24	1489.04	212.83

-8	-10	8	3045.18	2918.64	263.02

-6	-10	8	2671.39	2708.70	228.04

-4	-10	8	2392.41	2244.55	225.65

-2	-10	8	1061.04	1275.44	182.66

0	-10	8	389.60	142.92	474.80

2	-10	8	4819.94	4590.33	279.89

4	-10	8	1567.27	1643.32	199.36

6	-10	8	4924.00	4523.54	329.92

8	-10	8	2265.02	2291.71	266.11

-13	-9	8	1173.97	1317.44	243.00

-11	-9	8	2.57	-644.62	644.62

-9	-9	8	260.54	183.40	517.65

-7	-9	8	10.37	-392.97	438.22

-5	-9	8	76.90	-270.72	416.79

-3	-9	8	1.64	-42.08	156.39

-1	-9	8	1175.64	1117.47	185.85

1	-9	8	5397.46	5391.35	291.12

3	-9	8	2802.48	2794.69	221.70

5	-9	8	5498.48	5411.53	311.73

7	-9	8	83.70	15.08	138.93

-12	-8	8	406.25	111.95	622.47

-10	-8	8	487.87	402.55	182.62

-8	-8	8	700.13	383.53	155.64

-6	-8	8	16.03	-196.88	340.57

-4	-8	8	786.21	671.82	181.85

-2	-8	8	3244.07	3379.17	238.47

0	-8	8	764.25	694.05	177.09

2	-8	8	628.63	-64.32	470.08

4	-8	8	2964.47	2867.17	224.10

6	-8	8	4752.58	5220.21	297.34

8	-8	8	479.02	636.04	129.66

-13	-7	8	217.57	201.66	210.39

-11	-7	8	1642.42	1910.20	239.87

-9	-7	8	1081.75	1032.40	172.33

-7	-7	8	9063.78	9096.05	364.80

-5	-7	8	6452.05	6533.79	291.31

-3	-7	8	50.83	-38.11	117.50

-1	-7	8	5145.66	5383.21	235.51

1	-7	8	1063.20	1173.85	169.17

3	-7	8	904.94	1253.15	167.56

5	-7	8	118.83	55.57	114.32

7	-7	8	17.11	-151.38	151.38

9	-7	8	2358.90	3013.13	278.83

-12	-6	8	155.97	-104.80	501.75

-10	-6	8	828.25	794.88	169.14

-8	-6	8	2202.35	2400.97	227.23

-6	-6	8	5696.33	5507.75	292.02

-4	-6	8	1266.50	849.92	146.95

-2	-6	8	12350.74	12575.98	379.23

0	-6	8	843.85	984.77	141.36

2	-6	8	231.37	-219.92	411.26

4	-6	8	344.63	161.97	159.59

6	-6	8	7562.23	7346.47	240.20

8	-6	8	943.55	-587.63	758.36

10	-6	8	4389.60	4123.50	360.85

-13	-5	8	161.75	96.86	176.25

-11	-5	8	2324.29	2234.76	249.45

-9	-5	8	830.60	1153.83	184.23

-7	-5	8	15992.35	16603.70	492.88

-5	-5	8	70.23	-22.23	113.53

-3	-5	8	240.31	-46.05	222.31

-1	-5	8	14660.19	15137.79	450.12

1	-5	8	22175.43	22884.50	659.94

3	-5	8	51541.61	52510.50	1297.49

5	-5	8	70.38	194.23	383.45

7	-5	8	7492.38	7722.13	336.61

9	-5	8	1577.95	1558.28	240.65

11	-5	8	3428.18	3249.08	325.78

-14	-4	8	7695.74	8120.56	438.33

-12	-4	8	1312.56	1269.89	204.90

-10	-4	8	3251.56	3099.41	259.08

-8	-4	8	33217.49	33265.80	906.55

-6	-4	8	43821.47	45106.53	1204.85

-4	-4	8	34855.85	37326.90	999.94

-2	-4	8	22971.36	23414.44	754.11

0	-4	8	108667.41	114301.06	2394.75

2	-4	8	41910.71	43552.96	1111.16

4	-4	8	12659.03	13081.94	283.71

6	-4	8	905.03	735.36	208.85

8	-4	8	8589.57	8949.78	389.22

10	-4	8	13327.76	13724.13	521.91

-11	-3	8	2340.09	2165.67	224.83

-9	-3	8	10512.33	10729.81	400.79

-7	-3	8	6649.33	7013.60	305.67

-5	-3	8	11577.68	12037.21	317.65

-3	-3	8	6315.56	6513.21	210.26

-1	-3	8	824.39	973.71	98.48

1	-3	8	1.99	-180.21	254.83

3	-3	8	3260.93	3319.28	137.37

5	-3	8	1956.25	2128.34	200.20

7	-3	8	1280.13	1223.08	179.49

9	-3	8	146.04	28.58	161.16

11	-3	8	1368.62	1682.04	240.63

-14	-2	8	582.72	578.03	212.79

-12	-2	8	3340.34	3699.10	277.33

-10	-2	8	1146.10	1219.05	158.83

-8	-2	8	63.82	-497.77	497.77

-6	-2	8	149.68	392.99	116.71

-4	-2	8	2117.56	2145.68	156.56

-2	-2	8	604.34	665.48	96.09

0	-2	8	18659.39	19957.00	565.83

2	-2	8	1774.20	1834.35	214.52

4	-2	8	2545.00	2965.79	211.39

6	-2	8	718.08	547.12	184.22

8	-2	8	346.38	611.35	140.53

10	-2	8	3435.97	3677.58	290.04

-11	-1	8	2799.75	2843.72	253.46

-9	-1	8	1493.46	1405.88	195.39

-7	-1	8	1805.72	1306.86	194.64

-5	-1	8	13592.04	12818.84	360.25

-3	-1	8	145.25	249.29	79.39

-1	-1	8	791.19	776.72	104.83

1	-1	8	10219.62	10736.67	230.39

3	-1	8	1095.62	956.27	143.76

5	-1	8	326.72	126.24	165.15

7	-1	8	425.73	484.33	154.83

9	-1	8	1647.37	2047.60	229.54

11	-1	8	502.47	626.45	185.79

-14	0	8	1292.09	1334.16	246.98

-12	0	8	10132.34	10993.84	449.05

-10	0	8	909.45	799.66	155.64

-8	0	8	27949.30	29324.92	751.41

-6	0	8	4354.06	4141.18	258.48

-4	0	8	5396.83	5191.48	209.31

-2	0	8	383.99	0.00	264.41

0	0	8	1973.71	2173.08	106.76

2	0	8	15025.40	15469.98	431.59

4	0	8	2438.09	2329.89	225.68

6	0	8	17749.63	18615.51	520.80

8	0	8	583.53	609.01	167.54

-13	1	8	2855.45	3185.90	299.52

-11	1	8	21.50	-384.24	489.82

-9	1	8	6927.60	6570.16	306.35

-7	1	8	4745.33	4907.75	273.58

-5	1	8	693.10	53.21	395.46

-3	1	8	33836.48	32647.78	945.72

-1	1	8	27723.30	28078.05	1017.83

1	1	8	10909.72	10618.76	307.15

3	1	8	70.26	0.00	405.68

5	1	8	62.24	55.57	161.95

7	1	8	3818.98	4465.48	270.25

9	1	8	635.61	470.06	204.86

11	1	8	7966.32	7619.85	435.97

-12	2	8	1445.49	1020.54	243.02

-10	2	8	7551.67	6828.05	359.66

-8	2	8	980.30	221.56	494.75

-6	2	8	7008.84	6626.74	302.48

-4	2	8	5743.81	5253.06	233.17

-2	2	8	4771.50	4838.39	155.21

0	2	8	3869.28	3945.15	213.12

2	2	8	1628.00	1356.05	193.04

4	2	8	19744.35	20830.59	562.21

6	2	8	262.05	-497.80	497.80

8	2	8	684.69	821.83	183.42

10	2	8	679.51	612.19	173.10

-13	3	8	9.49	-381.85	493.79

-11	3	8	0.10	0.00	450.92

-9	3	8	1456.37	1090.49	192.21

-7	3	8	3790.79	3852.97	257.55

-5	3	8	149.76	-246.91	408.87

-3	3	8	212.54	28.51	282.10

-1	3	8	2357.06	2521.45	195.49

1	3	8	934.43	56.39	459.83

3	3	8	3.83	-400.91	400.91

5	3	8	4792.65	4841.82	266.38

7	3	8	854.16	568.56	182.64

9	3	8	1192.62	918.82	231.89

-12	4	8	512.43	507.35	190.56

-10	4	8	89.74	115.91	143.69

-8	4	8	787.18	601.11	159.61

-6	4	8	47.94	-11.91	159.57

-4	4	8	2561.09	2369.70	147.56

-2	4	8	2601.01	2678.06	215.36

0	4	8	1323.38	1517.08	173.15

2	4	8	1153.57	1047.57	189.02

4	4	8	60.27	0.00	155.60

6	4	8	1156.89	950.61	202.51

8	4	8	145.13	-312.80	477.93

10	4	8	7530.53	6998.55	421.60

-11	5	8	0.27	-181.00	181.00

-7	5	8	571.00	445.44	172.30

-5	5	8	0.34	-148.45	296.91

-3	5	8	22.97	-404.88	404.88

-1	5	8	265.86	371.57	150.85

1	5	8	104.16	247.70	164.34

3	5	8	429.68	622.49	137.36

5	5	8	166.68	358.85	157.19

7	5	8	11327.27	11177.36	458.79

9	5	8	3083.44	2810.28	306.69

-8	6	8	1874.07	1865.83	208.90

-6	6	8	530.69	527.15	113.52

-4	6	8	5409.57	5430.28	290.28

-2	6	8	1624.44	1378.93	175.54

0	6	8	15.70	-300.88	336.60

2	6	8	636.94	611.41	166.75

4	6	8	690.07	640.79	172.31

6	6	8	2519.03	2525.59	274.88

8	6	8	1449.48	1357.27	242.23

-9	7	8	300.04	116.71	420.79

-7	7	8	194.11	378.19	103.12

-5	7	8	1838.76	2236.01	201.76

-3	7	8	2.17	-255.63	330.25

-1	7	8	1389.15	1161.96	191.41

1	7	8	81.74	-84.95	281.04

3	7	8	1213.01	1159.49	185.84

5	7	8	7948.45	8269.11	397.86

7	7	8	5472.49	5718.15	362.55

-8	8	8	2356.10	2571.23	187.22

-6	8	8	1483.96	1361.27	225.56

-4	8	8	2646.27	2578.94	238.35

-2	8	8	20130.79	20386.90	609.43

0	8	8	2201.72	2414.99	246.27

2	8	8	12826.30	13071.84	476.56

4	8	8	9781.96	10193.39	451.39

6	8	8	10907.14	11330.65	485.71

-7	9	8	734.85	1360.17	202.48

-5	9	8	18925.82	18936.54	602.54

-3	9	8	5759.60	6351.95	366.58

-1	9	8	4890.36	4886.08	331.52

1	9	8	6775.81	6473.96	366.69

3	9	8	240.59	204.04	200.07

5	9	8	8576.54	8849.23	432.87

-6	10	8	323.94	0.00	545.44

-4	10	8	340.34	258.03	190.55

-2	10	8	1504.67	1565.37	226.35

0	10	8	9939.23	10277.14	460.12

2	10	8	46.16	-466.80	522.37

4	10	8	3314.31	3223.59	328.16

-3	11	8	3909.73	4158.63	344.90

-1	11	8	88.33	0.00	431.08

1	11	8	270.58	-721.68	721.68

-5	-15	9	273.38	-124.65	670.87

-3	-15	9	1122.76	1009.32	219.97

-1	-15	9	35.72	338.19	157.98

1	-15	9	496.05	756.66	229.46

-8	-14	9	239.76	342.18	171.49

-6	-14	9	464.74	-351.73	673.29

-4	-14	9	1304.06	1315.13	224.75

-2	-14	9	0.27	-110.35	455.68

0	-14	9	711.19	841.67	188.98

-9	-13	9	582.20	-123.07	660.60

-7	-13	9	86.43	-335.02	432.67

-5	-13	9	2080.92	2259.92	245.45

-1	-13	9	4744.58	4686.36	342.63

1	-13	9	1288.70	1455.70	213.63

3	-13	9	4957.01	4767.36	329.91

5	-13	9	6274.14	6075.24	385.67

-10	-12	9	1044.49	1213.38	201.70

-6	-12	9	1987.04	2065.28	239.89

-4	-12	9	721.48	1008.44	177.07

-2	-12	9	1452.23	1515.39	220.00

0	-12	9	228.29	228.65	146.88

2	-12	9	748.71	689.23	179.45

4	-12	9	1982.00	1807.85	229.56

-11	-11	9	2585.94	2523.89	277.25

-7	-11	9	4010.88	3882.77	284.55

-5	-11	9	3292.52	3298.80	244.77

-3	-11	9	2461.52	2308.04	212.13

-1	-11	9	8.06	0.00	353.27

1	-11	9	211.73	87.33	381.88

3	-11	9	135.47	-386.63	493.01

5	-11	9	1378.90	1107.09	235.08

7	-11	9	103.20	363.60	156.40

-12	-10	9	153.06	229.44	173.87

-10	-10	9	2468.26	2587.46	268.52

-8	-10	9	119.40	-467.61	520.80

-6	-10	9	1987.28	2171.05	217.66

-4	-10	9	1120.30	1184.91	163.60

-2	-10	9	2009.26	1844.64	197.81

0	-10	9	41.29	-231.81	300.09

2	-10	9	823.85	861.58	146.91

4	-10	9	4631.81	4201.49	302.09

8	-10	9	2353.22	2947.10	294.71

-13	-9	9	754.83	876.61	249.33

-11	-9	9	99.29	422.35	160.37

-9	-9	9	725.98	724.17	191.37

-7	-9	9	816.71	686.09	163.58

-5	-9	9	323.85	270.74	165.14

-3	-9	9	1933.22	2026.59	224.03

-1	-9	9	2636.01	3071.24	232.03

1	-9	9	8281.41	7894.72	364.64

3	-9	9	3705.85	3550.52	255.14

5	-9	9	5496.89	6085.61	324.44

7	-9	9	1540.12	1058.69	219.20

-12	-8	9	5220.76	4624.63	355.37

-10	-8	9	594.69	770.19	182.62

-8	-8	9	3265.75	3200.35	248.75

-6	-8	9	23437.81	23946.82	703.61

-4	-8	9	35131.03	36394.62	1138.14

-2	-8	9	32705.05	33798.64	1063.47

0	-8	9	11080.67	11316.02	384.24

2	-8	9	19653.20	20496.55	580.36

4	-8	9	27892.73	26204.61	796.29

6	-8	9	2153.71	1716.67	227.99

8	-8	9	2115.36	2063.84	189.81

-13	-7	9	567.21	804.32	217.55

-11	-7	9	4152.23	4424.08	298.07

-9	-7	9	3950.33	3956.14	263.11

-7	-7	9	14361.87	14820.44	461.99

-5	-7	9	32751.62	35966.26	1110.91

-3	-7	9	7671.91	8140.16	307.39

-1	-7	9	3604.20	3939.38	226.58

1	-7	9	6780.22	6877.82	312.01

3	-7	9	500.14	571.69	154.04

5	-7	9	1245.33	1290.56	190.61

7	-7	9	1971.04	1854.28	160.34

9	-7	9	6154.02	5935.36	370.56

-14	-6	9	1572.53	1752.80	264.47

-12	-6	9	1132.40	1116.54	222.36

-10	-6	9	1461.57	1632.15	201.74

-8	-6	9	4286.43	4593.04	291.79

-6	-6	9	1.62	-434.25	434.25

-4	-6	9	12092.43	12436.24	374.99

-2	-6	9	1340.75	1143.83	150.92

0	-6	9	2923.89	3334.37	211.43

2	-6	9	4535.49	4631.66	256.08

4	-6	9	263.38	-81.78	177.84

6	-6	9	253.39	347.74	104.98

10	-6	9	1800.34	1535.29	250.98

-13	-5	9	3723.69	3793.83	311.52

-11	-5	9	523.45	-95.28	514.51

-9	-5	9	707.55	537.58	171.52

-7	-5	9	18108.79	17798.76	565.88

-5	-5	9	354.71	371.59	142.12

-3	-5	9	947.84	1237.37	138.19

-1	-5	9	7268.64	6965.70	255.66

1	-5	9	19592.35	20143.95	643.53

3	-5	9	3562.73	3576.50	239.28

5	-5	9	886.46	851.82	112.01

7	-5	9	929.16	1172.09	165.97

-14	-4	9	14658.15	15326.37	584.97

-12	-4	9	859.32	445.47	202.49

-10	-4	9	10527.49	10662.64	401.46

-8	-4	9	16312.77	16820.98	477.52

-6	-4	9	47.29	131.79	141.31

-4	-4	9	27839.39	28019.44	918.55

-2	-4	9	24248.40	24215.55	677.52

0	-4	9	24380.94	24602.43	835.46

2	-4	9	1221.21	1003.96	187.45

4	-4	9	26.23	-121.13	361.22

6	-4	9	10835.74	10287.03	381.62

8	-4	9	447.78	559.75	166.74

10	-4	9	2627.05	2761.46	289.17

-13	-3	9	261.07	-342.18	523.20

-11	-3	9	4874.71	4996.90	318.82

-9	-3	9	9200.96	9540.40	358.36

-7	-3	9	6455.12	6428.81	292.07

-5	-3	9	5976.43	5978.10	249.12

-3	-3	9	3.14	-144.48	301.67

-1	-3	9	4951.57	5386.99	222.00

1	-3	9	597.49	534.42	129.44

3	-3	9	23746.25	24719.22	525.84

5	-3	9	10084.07	10757.81	402.33

7	-3	9	330.23	61.13	142.91

-14	-2	9	818.22	807.54	226.30

-12	-2	9	4792.15	5021.04	314.01

-10	-2	9	3206.07	3220.87	255.09

-8	-2	9	3622.79	3703.48	270.27

-6	-2	9	10264.81	10279.63	349.16

-4	-2	9	906.28	988.77	134.22

-2	-2	9	3333.18	3383.23	187.65

0	-2	9	262.95	444.62	113.54

2	-2	9	5019.24	5422.70	397.38

4	-2	9	4131.46	4460.56	263.98

6	-2	9	1858.27	1955.73	187.47

8	-2	9	2968.90	2875.58	280.49

10	-2	9	618.90	755.10	190.56

-13	-1	9	528.42	847.98	154.83

-11	-1	9	458.50	311.24	189.76

-9	-1	9	344.83	-418.42	418.42

-7	-1	9	2729.29	3068.30	220.13

-5	-1	9	5304.63	5712.76	240.29

-3	-1	9	1440.66	1408.46	149.35

-1	-1	9	1500.44	1255.98	154.91

1	-1	9	110.93	-78.40	184.12

3	-1	9	204.68	116.71	387.44

5	-1	9	3225.36	3233.95	245.59

7	-1	9	1262.71	1304.06	195.37

9	-1	9	3939.37	4478.49	304.39

-12	0	9	40.86	-107.97	446.16

-10	0	9	330.68	321.55	152.44

-8	0	9	2473.22	2618.07	242.34

-6	0	9	2384.23	1976.99	214.54

-4	0	9	22.37	-30.17	112.73

-2	0	9	53.02	-151.63	290.56

0	0	9	2246.43	2388.36	119.96

2	0	9	7832.52	7769.06	309.81

4	0	9	430.34	-130.22	411.29

6	0	9	1567.71	1629.87	186.66

8	0	9	469.64	493.06	165.15

10	0	9	1351.67	1271.46	229.51

-13	1	9	414.81	-243.75	486.70

-11	1	9	5.88	186.56	145.28

-9	1	9	2601.00	2304.96	221.68

-7	1	9	4.40	-518.40	518.40

-5	1	9	671.35	-117.52	447.86

-3	1	9	1182.67	1247.80	144.56

-1	1	9	2089.26	2151.39	125.94

1	1	9	192.40	394.59	146.08

3	1	9	2127.98	2105.46	210.55

5	1	9	690.80	640.81	163.58

7	1	9	3444.75	3475.29	261.46

9	1	9	4216.63	4198.20	305.21

-12	2	9	32.51	33.34	148.46

-10	2	9	1408.74	1516.94	220.79

-8	2	9	315.22	664.54	145.29

-6	2	9	1808.87	1876.35	202.57

-4	2	9	7307.28	7278.32	313.68

-2	2	9	2562.10	2829.41	268.61

0	2	9	1249.17	1203.32	178.71

2	2	9	641.10	760.72	167.55

4	2	9	477.83	-423.20	488.31

6	2	9	17.09	135.75	120.67

8	2	9	827.63	755.95	207.25

10	2	9	1645.69	1303.32	252.56

-11	3	9	431.09	825.73	143.71

-9	3	9	1530.70	1442.34	210.47

-7	3	9	215.18	-233.42	403.32

-5	3	9	461.96	643.14	159.59

-3	3	9	30.76	-279.05	279.05

-1	3	9	431.58	-424.79	424.79

1	3	9	87.72	-429.50	429.50

3	3	9	374.18	209.61	499.41

5	3	9	2749.70	2750.04	254.27

7	3	9	9246.70	9871.00	441.81

9	3	9	6147.44	6359.28	396.01

-12	4	9	5425.46	5867.99	380.02

-8	4	9	13987.50	13975.47	476.77

-6	4	9	11.19	-100.82	117.49

-4	4	9	303.39	73.69	152.51

-2	4	9	9258.61	9832.51	370.39

0	4	9	10686.73	10471.76	386.51

2	4	9	22943.63	24611.08	724.16

4	4	9	3401.01	3380.07	248.76

6	4	9	13178.63	13459.24	483.79

8	4	9	5056.78	4784.26	351.39

-11	5	9	15358.71	15441.20	570.74

-9	5	9	11077.33	11091.24	453.94

-7	5	9	794.71	734.51	170.72

-5	5	9	16105.80	15502.38	592.53

-3	5	9	5997.38	5922.41	297.51

-1	5	9	64541.13	62038.53	1665.64

1	5	9	8169.56	8208.96	333.55

3	5	9	7231.02	7570.48	345.34

5	5	9	4513.09	4416.77	300.49

7	5	9	3072.25	2957.35	305.11

9	5	9	3042.83	2549.59	324.16

-10	6	9	133.72	-368.37	474.75

-8	6	9	9223.05	9931.98	441.76

-6	6	9	241.76	228.65	164.34

-4	6	9	3434.12	3422.92	240.80

-2	6	9	2167.41	2268.10	193.84

0	6	9	360.31	342.99	158.79

2	6	9	1191.82	174.72	493.18

4	6	9	2377.53	2844.09	264.55

6	6	9	772.98	682.88	187.39

8	6	9	2744.31	3061.03	283.62

-9	7	9	182.99	404.10	160.37

-7	7	9	9.10	-15.88	152.42

-5	7	9	355.37	197.69	184.20

-3	7	9	3572.96	3577.91	266.24

-1	7	9	8655.80	8665.96	382.87

1	7	9	602.06	292.99	181.04

3	7	9	3.73	-156.39	167.51

5	7	9	2238.34	2230.60	251.02

7	7	9	656.07	917.88	254.88

-8	8	9	1061.76	1094.01	263.24

-6	8	9	611.66	-112.75	464.49

-4	8	9	1679.82	1721.15	257.34

-2	8	9	317.02	-115.12	192.13

0	8	9	390.76	100.83	439.06

2	8	9	397.84	553.39	176.26

4	8	9	9900.36	9666.51	449.77

6	8	9	4.22	-53.19	182.59

-7	9	9	469.24	706.63	205.64

-5	9	9	34.15	-51.60	165.92

-3	9	9	3978.84	3984.09	330.62

-1	9	9	12.91	-519.19	519.19

1	9	9	2979.23	3313.20	279.67

3	9	9	33.62	118.29	426.31

5	9	9	273.12	346.15	204.83

-4	10	9	2868.03	3508.41	303.49

-2	10	9	840.58	1184.72	223.13

0	10	9	5780.15	6407.77	400.73

2	10	9	715.59	768.61	236.62

-5	-15	10	2121.97	2154.98	286.75

-3	-15	10	1003.88	-372.43	569.36

-1	-15	10	16.06	363.59	168.30

-8	-14	10	1814.87	1351.02	284.34

-6	-14	10	1550.23	1418.45	264.47

-4	-14	10	368.31	-229.45	538.30

-2	-14	10	948.32	940.19	212.81

0	-14	10	3244.77	3146.53	295.58

2	-14	10	9.51	161.95	128.61

-9	-13	10	98.64	231.02	175.45

-7	-13	10	4229.25	4094.82	333.82

-5	-13	10	216.51	214.36	479.53

-3	-13	10	1806.88	1586.98	254.17

-1	-13	10	83.57	-419.17	469.19

1	-13	10	781.63	752.76	207.25

-10	-12	10	1736.63	1497.15	283.54

-8	-12	10	622.96	537.55	214.38

-6	-12	10	265.87	-100.83	485.09

-4	-12	10	6215.43	6280.11	346.77

-2	-12	10	21100.08	21587.57	642.33

0	-12	10	6726.92	6747.88	357.16

2	-12	10	2726.31	2393.02	260.59

4	-12	10	2243.46	1976.37	261.35

-11	-11	10	5425.90	5101.67	363.33

-9	-11	10	5322.76	5527.30	364.94

-7	-11	10	6196.40	6612.43	363.47

-5	-11	10	19168.21	19304.13	540.64

-3	-11	10	18420.99	18727.00	528.60

-1	-11	10	8010.87	7987.39	357.35

1	-11	10	2879.27	2328.89	249.50

3	-11	10	3409.39	3171.50	270.98

5	-11	10	3707.32	4051.31	301.98

-12	-10	10	6053.75	5915.09	385.65

-10	-10	10	20.37	265.95	170.68

-8	-10	10	4014.13	4110.86	301.24

-6	-10	10	2253.38	2172.79	220.06

-4	-10	10	1237.45	1414.46	167.58

-2	-10	10	369.37	417.63	141.33

0	-10	10	1612.19	1787.95	179.51

2	-10	10	2157.95	2250.56	204.96

4	-10	10	1786.70	1567.13	223.99

-11	-9	10	853.09	800.41	193.75

-9	-9	10	4141.56	4309.72	295.69

-7	-9	10	11546.33	11795.21	417.53

-5	-9	10	1311.22	1411.34	192.20

-3	-9	10	10263.45	10826.56	403.14

-1	-9	10	2130.48	2509.70	235.16

1	-9	10	98.54	167.51	132.58

3	-9	10	0.65	-86.53	287.38

5	-9	10	1030.79	1113.35	218.38

7	-9	10	7485.21	7040.19	395.36

-12	-8	10	160.98	-16.67	199.27

-10	-8	10	22908.46	23280.26	685.75

-8	-8	10	566.91	608.22	188.98

-6	-8	10	11761.06	12651.28	408.90

-4	-8	10	4976.49	5149.58	293.47

-2	-8	10	2043.27	1992.53	207.36

0	-8	10	5284.26	4803.29	288.72

2	-8	10	1921.66	2062.24	193.83

4	-8	10	20291.49	20206.07	648.74

6	-8	10	1100.54	1149.10	189.00

8	-8	10	1096.29	424.22	301.76

-13	-7	10	9635.55	9541.51	485.51

-11	-7	10	5507.32	5798.14	357.02

-9	-7	10	238.33	-175.46	350.92

-7	-7	10	5085.33	5237.57	277.55

-5	-7	10	724.67	768.67	154.05

-3	-7	10	16321.35	16633.25	496.07

-1	-7	10	11.89	71.45	126.23

1	-7	10	7788.60	7864.19	348.71

3	-7	10	5924.39	5573.06	287.96

5	-7	10	846.20	786.14	173.90

7	-7	10	1179.13	1252.00	162.80

9	-7	10	3645.41	3277.90	313.09

-12	-6	10	4460.19	4572.88	356.90

-10	-6	10	1384.09	1733.76	199.35

-8	-6	10	1743.03	1795.20	208.12

-6	-6	10	2528.55	3172.88	236.00

-4	-6	10	0.53	118.29	364.39

-2	-6	10	520.78	305.70	152.46

0	-6	10	58.34	-357.25	385.83

2	-6	10	2771.33	2643.89	229.66

4	-6	10	1415.20	1363.72	177.91

6	-6	10	1393.83	1393.15	137.59

8	-6	10	1184.22	1117.35	223.15

-13	-5	10	2303.42	2433.95	268.50

-11	-5	10	991.71	1261.04	189.79

-9	-5	10	717.84	648.75	169.13

-7	-5	10	1963.86	2315.77	219.26

-5	-5	10	2518.89	2936.25	208.99

-3	-5	10	130.10	-165.13	316.77

-1	-5	10	177.25	469.21	128.62

1	-5	10	2360.08	2267.01	198.65

3	-5	10	1506.70	1463.11	175.54

5	-5	10	60.83	-11.03	214.55

7	-5	10	640.26	824.20	180.24

9	-5	10	4410.82	4480.43	353.70

-14	-4	10	2596.81	2635.87	293.93

-12	-4	10	19.69	-569.21	569.21

-10	-4	10	159.47	-356.47	398.54

-8	-4	10	4583.45	4607.79	296.58

-6	-4	10	572.77	655.88	165.96

-4	-4	10	0.84	-36.52	141.31

-2	-4	10	28.81	53.98	236.58

0	-4	10	1888.06	1787.61	202.60

2	-4	10	3349.99	3525.36	237.67

4	-4	10	4461.45	4394.03	202.21

6	-4	10	8096.99	8290.03	353.38

8	-4	10	60.10	-396.94	396.94

10	-4	10	1550.42	1677.34	246.20

-13	-3	10	317.29	268.35	182.61

-11	-3	10	132.56	196.09	500.16

-9	-3	10	842.22	672.60	146.91

-7	-3	10	5952.16	6262.16	307.10

-5	-3	10	383.23	449.40	158.80

-3	-3	10	37.99	-108.76	343.75

-1	-3	10	1005.99	763.24	144.55

1	-3	10	4381.75	4393.92	249.72

3	-3	10	311.70	134.74	152.03

5	-3	10	2955.22	2968.04	236.81

7	-3	10	1586.77	1929.24	218.42

9	-3	10	1272.55	1331.00	243.01

-12	-2	10	473.54	696.32	184.20

-10	-2	10	7.71	-62.72	140.52

-8	-2	10	3705.93	3018.98	270.26

-6	-2	10	2226.37	2116.67	218.50

-4	-2	10	67.07	109.56	338.99

-2	-2	10	16233.37	16581.13	463.63

0	-2	10	95.29	8.73	143.70

2	-2	10	573.65	378.32	112.01

4	-2	10	350.14	630.41	171.50

6	-2	10	3841.45	3759.60	283.76

8	-2	10	8.03	-161.95	165.92

-13	-1	10	254.92	-360.44	689.92

-11	-1	10	2105.83	2157.49	220.83

-9	-1	10	430.30	650.27	146.09

-7	-1	10	2790.01	3115.09	230.45

-5	-1	10	5073.48	5090.88	258.52

-3	-1	10	2437.44	2508.79	209.00

-1	-1	10	38.22	269.92	130.20

1	-1	10	1881.87	1780.17	135.78

3	-1	10	36.54	130.99	404.09

5	-1	10	711.41	239.01	497.88

7	-1	10	5413.82	5641.71	332.38

9	-1	10	6294.59	6136.15	391.26

-12	0	10	29.40	48.43	145.28

-10	0	10	431.14	399.37	165.94

-8	0	10	5615.44	5147.58	285.53

-6	0	10	867.07	996.63	185.83

-4	0	10	3267.77	3542.05	235.29

-2	0	10	975.78	1257.99	163.60

0	0	10	6980.79	7477.01	220.66

2	0	10	12208.41	12172.52	398.76

4	0	10	15396.71	15873.79	481.24

6	0	10	6810.83	6413.84	327.77

8	0	10	442.64	440.65	181.82

10	0	10	7095.62	7524.92	414.38

-13	1	10	1586.91	1621.77	241.44

-11	1	10	5310.17	5036.81	345.06

-9	1	10	900.20	1072.03	173.91

-7	1	10	41060.61	36568.97	1270.16

-5	1	10	9879.81	9228.92	372.89

-3	1	10	11128.79	10860.85	372.34

-1	1	10	34514.32	35630.39	771.44

1	1	10	43336.38	42751.86	1247.30

3	1	10	40854.17	43475.85	1318.96

5	1	10	37.76	-84.15	452.51

7	1	10	10078.24	10831.94	451.46

9	1	10	2642.24	2585.12	285.21

-12	2	10	79.70	-770.07	770.07

-10	2	10	1222.14	1256.35	192.19

-8	2	10	9201.42	9110.73	382.17

-6	2	10	10931.08	10413.96	366.55

-4	2	10	7560.60	7417.69	321.61

-2	2	10	3311.58	3258.65	218.59

0	2	10	13917.97	13472.93	417.34

2	2	10	296.89	138.15	459.70

4	2	10	152.02	-81.77	390.60

6	2	10	82.83	190.53	425.53

8	2	10	1152.15	1007.75	197.74

-11	3	10	1121.80	1099.06	216.00

-9	3	10	1249.99	900.58	222.37

-7	3	10	1490.77	1522.57	190.62

-5	3	10	24.89	-31.76	124.64

-3	3	10	12.72	-102.19	273.25

-1	3	10	11402.07	11381.14	402.54

1	3	10	4343.04	4051.70	279.87

3	3	10	4958.46	4767.84	283.08

5	3	10	359.89	554.98	161.97

7	3	10	80.49	-635.11	635.11

9	3	10	1315.40	1232.52	229.51

-10	4	10	250.06	113.53	634.35

-8	4	10	400.20	390.63	158.79

-6	4	10	360.26	169.91	379.51

-4	4	10	8195.07	8168.04	398.81

-2	4	10	481.05	271.55	133.39

0	4	10	446.55	219.94	158.00

2	4	10	390.59	165.15	153.24

4	4	10	1921.25	1877.82	210.50

6	4	10	67.35	-104.79	502.53

8	4	10	2254.30	2016.07	268.49

-9	5	10	532.09	484.33	197.70

-7	5	10	1792.08	2139.82	221.61

-5	5	10	2013.23	1911.55	150.16

-3	5	10	1001.37	900.54	142.94

-1	5	10	9.53	-331.05	421.55

1	5	10	6124.43	6028.49	315.78

3	5	10	1749.56	1934.11	209.69

5	5	10	339.04	208.01	641.51

-10	6	10	2098.83	2261.40	268.48

-8	6	10	714.58	617.75	184.21

-6	6	10	14376.59	14408.10	375.48

-4	6	10	371.63	458.91	167.53

-2	6	10	1003.51	1262.65	192.18

0	6	10	986.64	1100.64	200.12

2	6	10	578.26	-96.08	518.49

4	6	10	3424.04	3570.38	286.87

6	6	10	3109.27	2871.49	312.26

-7	7	10	4878.57	5001.18	239.99

-5	7	10	77.43	-171.48	171.48

-3	7	10	10588.52	10784.71	453.91

-1	7	10	3190.69	3636.18	264.61

1	7	10	5276.30	5809.74	339.50

3	7	10	198.32	123.85	183.39

5	7	10	3532.90	3452.69	317.06

-6	8	10	184.82	-104.80	191.33

-4	8	10	2531.29	2651.02	289.17

-2	8	10	399.35	641.52	183.41

2	8	10	534.91	847.19	213.58

4	8	10	2001.49	2023.88	257.35

-5	9	10	25.75	-109.56	190.53

-3	9	10	770.20	829.77	212.01

-1	9	10	423.14	-358.08	685.19

1	9	10	415.05	346.96	181.82

3	9	10	0.04	-198.47	198.47

-3	-15	11	5725.78	5023.27	359.37

-1	-15	11	11976.88	12186.87	537.55

-6	-14	11	92.92	367.57	162.75

-4	-14	11	5758.27	5665.22	374.50

-2	-14	11	409.23	284.24	191.34

0	-14	11	417.93	614.53	165.94

2	-14	11	1669.71	1632.92	247.80

-9	-13	11	1142.02	1180.84	230.29

-7	-13	11	1498.76	1288.19	238.26

-5	-13	11	620.71	395.42	186.59

-3	-13	11	5182.78	5813.33	331.53

-1	-13	11	3069.99	3455.54	293.19

1	-13	11	5275.35	4861.60	342.66

3	-13	11	3416.09	3050.46	302.74

-10	-12	11	6040.08	6213.26	407.91

-6	-12	11	3671.84	3902.03	307.55

-4	-12	11	3194.05	3412.09	277.32

-2	-12	11	10203.58	10193.76	425.20

0	-12	11	745.23	891.71	196.92

2	-12	11	526.43	187.38	166.74

4	-12	11	6192.13	6814.86	386.47

-11	-11	11	6804.68	6426.05	399.24

-9	-11	11	7101.07	7506.61	404.88

-7	-11	11	1276.74	1226.99	194.57

-5	-11	11	1989.66	2126.48	231.95

-3	-11	11	5714.66	6333.53	322.88

-1	-11	11	1862.66	2085.90	227.18

1	-11	11	13640.56	13280.38	475.07

3	-11	11	468.84	228.67	184.20

5	-11	11	3597.75	3184.15	296.40

-10	-10	11	239.35	339.01	169.90

-8	-10	11	474.47	-200.08	529.59

-6	-10	11	22.07	-89.71	370.74

-4	-10	11	300.03	303.29	142.91

-2	-10	11	643.85	754.33	142.13

0	-10	11	996.71	794.12	173.91

2	-10	11	777.50	-94.49	558.22

4	-10	11	57.05	105.59	161.16

6	-10	11	395.06	-244.54	574.03

-11	-9	11	300.16	-620.86	620.86

-9	-9	11	570.61	546.28	173.89

-7	-9	11	719.08	774.99	153.25

-5	-9	11	55.43	161.95	362.81

-3	-9	11	411.76	77.81	339.03

-1	-9	11	1274.12	1586.04	168.37

1	-9	11	2401.13	2522.49	227.22

5	-9	11	480.42	-617.72	617.72

7	-9	11	1866.69	1532.15	270.05

-12	-8	11	3297.20	2716.67	303.53

-10	-8	11	1375.33	1208.76	221.58

-8	-8	11	725.98	-572.51	572.51

-6	-8	11	825.93	914.00	154.05

-4	-8	11	2093.53	2045.70	218.47

-2	-8	11	564.74	693.19	161.98

0	-8	11	175.10	-226.27	292.16

2	-8	11	3803.98	4140.40	253.56

4	-8	11	6078.20	5976.18	338.81

6	-8	11	6170.96	6259.48	358.66

8	-8	11	1150.56	1192.23	161.53

-13	-7	11	612.30	610.59	214.38

-9	-7	11	91.31	-184.98	369.16

-7	-7	11	4293.80	4342.30	259.17

-5	-7	11	91.59	69.86	389.01

-3	-7	11	647.50	732.12	156.43

-1	-7	11	4966.44	5290.31	286.31

1	-7	11	144.18	119.88	133.38

3	-7	11	793.20	838.54	158.02

7	-7	11	2488.42	2305.52	188.35

-12	-6	11	1166.62	1076.04	218.39

-10	-6	11	672.65	539.94	177.86

-8	-6	11	2840.36	3064.80	239.18

-6	-6	11	99.92	-11.91	164.34

-4	-6	11	2751.73	3004.69	230.46

-2	-6	11	1238.34	1304.14	190.62

0	-6	11	4.69	-130.99	346.92

2	-6	11	307.30	144.50	367.60

4	-6	11	7411.63	7951.94	353.31

6	-6	11	396.40	571.24	183.01

8	-6	11	2629.84	2910.83	299.50

-13	-5	11	341.13	-243.74	572.43

-11	-5	11	2672.91	2856.18	259.00

-7	-5	11	5753.00	6093.89	296.70

-5	-5	11	4150.03	4225.90	263.97

-3	-5	11	1034.41	1037.21	166.78

-1	-5	11	883.72	891.03	163.59

1	-5	11	360.17	131.80	405.72

3	-5	11	2222.77	2449.35	202.59

5	-5	11	341.29	266.77	163.55

7	-5	11	644.00	683.65	184.21

9	-5	11	3221.08	3484.90	328.15

-10	-4	11	1439.85	1590.82	194.58

-8	-4	11	908.46	833.02	150.88

-6	-4	11	655.26	581.25	163.58

-4	-4	11	619.96	407.35	144.52

-2	-4	11	609.23	533.61	165.96

0	-4	11	1682.37	1726.99	186.68

2	-4	11	109.97	-68.28	365.99

4	-4	11	16354.33	16158.36	379.12

6	-4	11	3428.77	2937.18	263.84

8	-4	11	3275.73	3383.38	289.23

-13	-3	11	12587.62	12958.38	538.47

-11	-3	11	2770.30	2897.58	246.30

-9	-3	11	216.54	86.54	376.32

-7	-3	11	4088.47	3819.97	275.86

-5	-3	11	15134.26	15000.46	430.32

-3	-3	11	42195.61	42717.50	1186.13

-1	-3	11	3409.98	3736.97	228.94

1	-3	11	30446.40	28975.30	1034.09

3	-3	11	20118.41	20368.78	401.29

5	-3	11	17380.36	18044.08	553.97

7	-3	11	2008.81	2408.42	258.95

-12	-2	11	4785.08	4822.03	333.07

-10	-2	11	2656.51	2087.97	264.57

-8	-2	11	4328.81	4572.09	262.35

-6	-2	11	31237.63	30732.83	909.50

-4	-2	11	32565.24	33536.79	1105.89

-2	-2	11	19253.20	19707.95	534.29

0	-2	11	4737.60	4772.66	264.84

2	-2	11	13416.50	13883.56	308.26

4	-2	11	4387.65	3931.40	268.72

6	-2	11	5.54	53.98	154.81

8	-2	11	5038.64	5234.19	341.84

-13	-1	11	14.95	-160.36	182.59

-11	-1	11	285.73	-211.19	496.21

-9	-1	11	3419.86	3342.59	243.18

-7	-1	11	1609.86	1800.69	186.66

-5	-1	11	21.02	65.89	285.80

-3	-1	11	3211.72	3360.61	240.04

-1	-1	11	330.13	336.64	144.50

1	-1	11	3880.58	3978.63	331.52

3	-1	11	9006.55	9336.06	350.38

5	-1	11	322.33	112.74	149.26

7	-1	11	571.85	0.00	570.89

9	-1	11	1043.29	1281.67	211.23

-12	0	11	1786.36	1664.77	248.60

-10	0	11	158.21	353.29	147.67

-8	0	11	316.54	403.33	141.32

-6	0	11	1540.34	1347.12	199.37

-4	0	11	5534.48	5974.07	293.53

-2	0	11	685.38	684.49	152.46

0	0	11	2390.96	2263.76	254.66

2	0	11	2230.97	2260.33	205.77

4	0	11	1291.55	1346.18	179.49

6	0	11	537.77	530.39	172.30

8	0	11	83.08	-459.66	762.13

-11	1	11	10437.39	10172.00	445.07

-9	1	11	72.77	162.75	132.58

-7	1	11	10334.52	10378.83	385.52

-5	1	11	46.64	0.00	352.48

-3	1	11	569.84	201.68	420.04

-1	1	11	126.41	-202.58	259.87

1	1	11	4485.47	4564.78	285.45

3	1	11	1163.38	1168.23	178.69

5	1	11	1633.17	1517.05	225.57

7	1	11	4587.10	4825.86	313.19

9	1	11	589.06	850.37	187.38

-12	2	11	288.88	0.00	616.09

-10	2	11	1150.50	960.90	212.83

-8	2	11	2178.28	2056.70	229.58

-6	2	11	5309.06	5693.14	287.08

-4	2	11	2295.73	2133.22	195.45

-2	2	11	14479.63	14931.06	327.47

0	2	11	9813.04	9994.42	388.72

2	2	11	55.68	264.36	111.94

4	2	11	241.03	90.51	148.47

6	2	11	823.22	-208.04	550.28

8	2	11	2388.25	2186.94	280.42

-11	3	11	33.54	17.47	154.81

-9	3	11	21241.00	21677.98	637.35

-7	3	11	62.63	-369.95	413.62

-5	3	11	10496.60	10719.21	396.68

-3	3	11	1156.71	1021.66	123.22

-1	3	11	218.61	-312.81	350.12

1	3	11	3364.37	3647.08	248.76

3	3	11	2117.08	2256.08	213.69

5	3	11	18516.41	19430.60	591.44

7	3	11	32.68	115.91	581.12

-10	4	11	107.29	-478.72	535.88

-8	4	11	38.56	-105.59	350.90

-6	4	11	344.34	80.19	173.88

-4	4	11	2045.25	2355.00	148.70

-2	4	11	428.51	349.35	137.36

0	4	11	9.56	195.29	110.35

2	4	11	3746.37	3740.28	288.51

4	4	11	76.04	43.66	163.54

6	4	11	2.50	48.43	166.71

-9	5	11	336.91	-477.16	608.16

-7	5	11	441.15	-428.74	478.77

-5	5	11	1078.09	1110.50	149.30

-3	5	11	559.52	490.70	149.27

-1	5	11	172.93	39.70	142.11

1	5	11	230.46	325.51	148.46

3	5	11	20.33	-501.73	501.73

5	5	11	1270.17	1196.79	228.72

7	5	11	1133.46	1124.46	209.64

-8	6	11	5.64	120.67	524.75

-6	6	11	2591.05	2448.14	386.90

-4	6	11	1035.50	1159.40	212.82

-2	6	11	144.39	-42.87	154.02

0	6	11	1739.38	1681.48	235.11

4	6	11	350.81	508.13	184.20

6	6	11	235.06	181.01	181.01

-7	7	11	112.24	0.00	334.87

-5	7	11	425.64	657.40	182.61

-3	7	11	209.59	455.71	157.99

-1	7	11	2452.62	2347.52	274.87

3	7	11	794.00	945.71	215.98

5	7	11	91.13	-18.26	214.35

-6	8	11	288.26	18.26	199.28

-4	8	11	1905.88	1406.67	274.03

0	8	11	645.22	578.04	188.97

-1	9	11	2171.74	2176.46	285.96

-6	-14	12	3940.55	3978.28	326.62

-4	-14	12	418.33	-366.02	634.38

-2	-14	12	3517.77	4303.68	313.88

0	-14	12	2616.61	2657.35	289.96

-5	-13	12	6.35	0.00	396.94

-3	-13	12	9.27	31.75	158.77

-1	-13	12	486.53	470.04	185.79

1	-13	12	623.78	746.37	195.33

3	-13	12	1175.45	1175.29	221.56

-8	-12	12	3975.38	4213.68	340.94

-6	-12	12	703.82	484.36	195.33

-4	-12	12	1528.15	1640.07	223.18

-2	-12	12	49.23	-73.83	178.62

0	-12	12	1334.20	1720.18	221.57

2	-12	12	532.59	836.07	168.33

4	-12	12	1370.99	989.52	233.48

-9	-11	12	1579.89	1410.53	257.33

-7	-11	12	1878.98	2405.14	252.59

-5	-11	12	622.06	649.51	175.48

-3	-11	12	99.20	-164.34	164.34

-1	-11	12	7989.23	7187.29	365.25

1	-11	12	71.06	-103.21	424.73

3	-11	12	7213.33	7170.32	374.66

-10	-10	12	168.75	166.72	161.96

-8	-10	12	43.10	-44.46	153.22

-6	-10	12	54.20	122.26	146.87

-4	-10	12	5617.16	5467.36	314.92

-2	-10	12	722.41	178.66	550.28

0	-10	12	862.73	1024.36	172.32

2	-10	12	81.57	387.42	142.90

4	-10	12	2289.12	2328.33	262.94

6	-10	12	638.83	569.30	216.76

-11	-9	12	522.83	339.83	183.41

-9	-9	12	5365.47	5545.02	349.84

-7	-9	12	3242.00	3166.70	266.21

-5	-9	12	1390.97	1380.36	180.29

-3	-9	12	3413.75	3386.42	244.78

-1	-9	12	81.86	-387.42	387.42

1	-9	12	1678.44	1822.09	197.78

3	-9	12	155.04	-298.51	298.51

5	-9	12	1240.36	1446.93	192.98

-12	-8	12	2241.69	2451.36	263.72

-10	-8	12	28.48	184.18	164.33

-8	-8	12	640.86	-189.77	552.64

-6	-8	12	276.66	170.70	481.92

-4	-8	12	2034.55	2081.35	211.31

-2	-8	12	18.78	-385.03	385.03

0	-8	12	1395.41	1308.10	177.91

2	-8	12	2532.66	2895.15	243.12

4	-8	12	774.88	847.25	195.34

6	-8	12	2888.36	2717.20	294.76

-11	-7	12	1208.28	1489.01	212.83

-9	-7	12	3783.39	3925.37	286.91

-7	-7	12	1496.48	1432.83	197.77

-5	-7	12	707.48	840.91	146.90

-3	-7	12	6771.50	6535.27	303.97

-1	-7	12	19235.42	18067.13	495.43

1	-7	12	6276.52	6408.63	309.45

3	-7	12	1618.42	1614.75	198.57

5	-7	12	13762.47	13046.63	484.60

7	-7	12	701.24	895.96	141.63

-12	-6	12	6747.93	6108.93	391.30

-10	-6	12	9270.32	9972.55	432.24

-8	-6	12	7270.04	7348.15	348.51

-6	-6	12	9182.44	8863.75	368.69

-4	-6	12	35940.99	37631.19	1012.78

-2	-6	12	39631.29	39247.96	1237.97

0	-6	12	13175.58	13324.99	429.04

2	-6	12	8837.30	9053.20	372.61

4	-6	12	2001.89	2085.19	230.36

6	-6	12	11167.89	11056.33	324.85

8	-6	12	1714.99	2423.21	251.77

-13	-5	12	1189.46	1010.92	243.80

-11	-5	12	1993.18	2292.41	239.09

-9	-5	12	1430.14	1172.27	203.32

-7	-5	12	5746.88	6012.22	303.04

-5	-5	12	5100.15	5405.55	303.80

-3	-5	12	46.90	78.59	151.63

-1	-5	12	6.09	-136.55	462.83

1	-5	12	653.80	590.77	149.28

3	-5	12	682.43	816.28	138.96

5	-5	12	493.69	357.81	257.65

7	-5	12	78.51	-342.17	523.17

-12	-4	12	2098.87	2019.18	242.27

-10	-4	12	151.38	142.90	158.78

-8	-4	12	1508.20	1864.11	202.53

-6	-4	12	1381.14	1533.69	167.59

-4	-4	12	5313.56	5438.05	297.47

-2	-4	12	4383.20	4499.69	266.37

0	-4	12	2359.00	2241.39	238.36

2	-4	12	1423.24	1321.64	165.20

4	-4	12	2852.66	2800.99	171.75

-13	-3	12	3411.32	3145.78	313.07

-11	-3	12	612.30	448.62	177.06

-9	-3	12	231.02	-185.78	435.87

-7	-3	12	17610.73	16968.60	542.17

-5	-3	12	1107.19	828.33	186.63

-3	-3	12	7958.36	7484.77	333.59

-1	-3	12	4659.40	4602.68	272.76

1	-3	12	1032.47	998.26	189.01

3	-3	12	122.07	111.28	92.34

5	-3	12	755.52	287.45	597.92

7	-3	12	5490.75	6413.99	354.61

-10	-2	12	21687.72	23011.63	679.87

-8	-2	12	2011.02	1967.67	235.14

-6	-2	12	7118.93	7185.96	312.74

-4	-2	12	528.96	513.73	166.74

-2	-2	12	1382.11	1403.47	189.04

0	-2	12	6125.15	6356.80	319.83

2	-2	12	840.38	831.40	109.77

4	-2	12	22945.71	22435.59	626.05

6	-2	12	2443.92	2917.96	248.66

8	-2	12	333.65	-241.36	566.88

-11	-1	12	2127.46	2043.05	251.01

-9	-1	12	4669.43	4607.75	297.33

-7	-1	12	282.97	155.61	143.70

-5	-1	12	10920.70	11484.93	388.86

-3	-1	12	2642.59	2963.92	232.03

-1	-1	12	5109.16	5277.67	299.04

1	-1	12	516.21	645.15	334.28

3	-1	12	371.73	687.58	127.03

5	-1	12	583.71	888.50	178.65

7	-1	12	215.69	96.86	177.04

-12	0	12	5575.66	5365.03	355.39

-10	0	12	446.05	745.54	154.03

-8	0	12	1590.92	1575.81	185.86

-6	0	12	242.60	93.68	141.32

-4	0	12	15.03	86.53	107.17

-2	0	12	538.38	296.17	185.80

0	0	12	660.60	612.79	104.58

2	0	12	2586.21	2794.41	231.21

4	0	12	1725.84	1604.47	216.05

6	0	12	670.13	366.05	197.71

8	0	12	336.55	282.64	181.81

-11	1	12	823.27	-354.94	614.59

-9	1	12	142.25	-145.28	168.31

-7	1	12	3274.01	2255.29	242.38

-5	1	12	886.63	798.87	155.64

-3	1	12	64.57	-281.04	281.04

-1	1	12	1016.47	1149.45	156.05

1	1	12	751.42	479.62	169.14

3	1	12	1996.37	2236.93	224.81

5	1	12	2372.36	2062.32	247.06

7	1	12	617.02	268.37	219.94

-10	2	12	8.42	115.11	501.73

-8	2	12	87.87	-500.15	500.15

-6	2	12	918.19	1083.94	175.50

-4	2	12	184.84	0.00	357.26

-2	2	12	1489.35	1819.65	138.23

0	2	12	227.68	227.06	124.65

2	2	12	1595.62	1447.95	212.07

4	2	12	987.92	1399.21	179.47

6	2	12	113.74	-113.53	167.51

-9	3	12	70.46	275.48	152.43

-7	3	12	160.51	-583.52	583.52

-5	3	12	38.63	0.00	322.32

-3	3	12	622.28	88.14	440.69

-1	3	12	334.50	423.18	151.65

1	3	12	445.44	26.20	177.06

3	3	12	309.85	284.23	161.17

5	3	12	2388.61	2044.80	275.66

7	3	12	2436.20	1755.59	292.33

-8	4	12	1713.70	1700.49	229.54

-6	4	12	3565.74	3260.63	313.90

-4	4	12	132.30	50.34	158.78

-2	4	12	2344.44	2944.98	244.69

0	4	12	63.65	95.27	414.41

2	4	12	166.73	-202.45	404.89

4	4	12	306.13	-220.72	584.34

6	4	12	57.07	-246.10	492.21

-9	5	12	315.38	-126.24	606.57

-7	5	12	1671.20	1561.47	250.98

-5	5	12	1257.97	1151.39	151.86

-3	5	12	365.40	-203.25	406.51

-1	5	12	21.24	-28.58	168.30

1	5	12	2483.82	2295.93	224.03

3	5	12	3676.88	3093.72	294.03

5	5	12	4709.49	3731.93	356.10

-8	6	12	5035.77	5490.54	385.54

-6	6	12	1813.62	2128.42	173.89

-4	6	12	8022.70	8803.07	418.51

-2	6	12	771.76	828.19	205.66

0	6	12	11336.29	11231.61	480.23

2	6	12	14305.64	15019.37	580.21

4	6	12	7743.98	8142.06	455.83

-5	7	12	704.16	865.48	208.03

-3	7	12	2938.46	2791.90	267.75

-1	7	12	8978.58	9057.97	443.27

1	7	12	2636.96	2338.03	266.93

3	7	12	1468.49	1514.50	256.52

-2	8	12	1409.34	1620.10	231.10

0	8	12	274.49	-690.72	690.72

-4	-14	13	419.42	-252.48	593.09

-2	-14	13	242.36	-632.76	632.76

-7	-13	13	2537.73	2680.33	266.13

-5	-13	13	2717.39	2561.33	286.80

-3	-13	13	73.47	0.00	406.47

-1	-13	13	606.40	375.56	189.77

1	-13	13	609.31	817.03	185.80

-8	-12	13	1975.31	1881.68	262.91

-6	-12	13	1601.09	1304.12	256.53

-4	-12	13	13.01	-412.02	412.02

0	-12	13	128.66	307.24	154.02

2	-12	13	547.53	-123.07	508.15

-9	-11	13	131.58	241.35	175.45

-5	-11	13	372.10	-104.01	428.74

-3	-11	13	533.44	291.40	179.44

-1	-11	13	4101.86	4118.72	284.54

1	-11	13	1830.06	1437.65	249.40

3	-11	13	5513.25	5359.50	356.98

-10	-10	13	3748.42	4166.48	303.57

-8	-10	13	9866.69	10201.79	456.95

-6	-10	13	9277.67	10273.57	421.90

-4	-10	13	7554.24	7166.59	375.56

-2	-10	13	14083.14	14211.35	486.31

0	-10	13	25399.24	26253.38	705.42

2	-10	13	6037.45	5503.82	345.93

4	-10	13	953.79	1053.74	169.93

-11	-9	13	4959.71	5013.59	364.87

-9	-9	13	6831.43	6536.59	382.59

-7	-9	13	3530.87	3594.43	272.58

-5	-9	13	7134.85	7243.97	354.84

-3	-9	13	5358.24	4626.43	301.38

-1	-9	13	947.48	655.14	182.64

1	-9	13	42.10	208.00	134.17

3	-9	13	2574.51	2272.93	261.38

-12	-8	13	1773.78	1936.36	243.83

-10	-8	13	291.62	-666.11	666.11

-8	-8	13	2019.86	2035.90	229.57

-6	-8	13	2527.77	2594.81	239.94

-4	-8	13	151.07	-429.51	522.39

-2	-8	13	7779.57	8009.33	355.74

0	-8	13	2042.23	2154.35	213.69

2	-8	13	49.26	-13.50	150.84

-11	-7	13	1793.08	1941.97	243.84

-9	-7	13	9056.54	9200.52	425.84

-7	-7	13	14.88	171.48	141.31

-5	-7	13	1074.37	1018.89	170.74

-3	-7	13	4788.93	5058.52	279.88

-1	-7	13	4417.13	4189.70	265.53

1	-7	13	4134.19	4482.44	262.32

3	-7	13	4490.61	4901.55	313.20

5	-7	13	3804.93	3650.93	291.66

7	-7	13	103.82	0.00	450.14

-12	-6	13	9237.62	8576.68	457.60

-10	-6	13	13823.44	13882.01	509.28

-8	-6	13	255.37	257.23	141.32

-6	-6	13	10990.71	11141.31	410.28

-4	-6	13	2472.95	2416.94	215.32

-2	-6	13	14284.87	13796.09	432.32

0	-6	13	199.26	-81.77	525.58

2	-6	13	1156.55	1160.26	185.04

4	-6	13	7809.05	7571.75	378.75

6	-6	13	33.19	198.47	146.07

-9	-5	13	794.21	-99.26	476.44

-7	-5	13	1385.88	1732.19	199.35

-5	-5	13	70.08	138.14	123.05

-3	-5	13	1133.45	1122.97	162.01

-1	-5	13	207.17	479.53	119.88

1	-5	13	3625.25	3424.01	241.62

3	-5	13	1461.58	1697.26	198.56

5	-5	13	998.18	1151.76	272.77

7	-5	13	52.84	-244.52	489.03

-12	-4	13	5280.95	5007.69	372.06

-10	-4	13	1403.41	1573.29	226.34

-8	-4	13	3629.56	3931.65	255.12

-4	-4	13	75.91	-155.60	365.19

-2	-4	13	787.20	555.07	158.82

0	-4	13	683.60	779.76	162.78

2	-4	13	4058.42	3740.77	263.90

4	-4	13	1962.91	2175.06	161.48

6	-4	13	661.44	675.71	188.98

-11	-3	13	379.48	816.19	184.99

-9	-3	13	113.70	-397.74	562.87

-7	-3	13	2849.45	2945.53	245.53

-5	-3	13	96.27	92.09	129.41

-3	-3	13	1026.65	1110.22	151.68

1	-3	13	344.61	0.00	448.59

3	-3	13	2631.15	2508.80	256.63

5	-3	13	112.05	238.96	157.99

7	-3	13	5174.85	5354.20	349.79

-12	-2	13	1181.95	1472.30	224.74

-10	-2	13	377.74	323.93	179.43

-8	-2	13	28.87	-378.68	482.68

-6	-2	13	254.56	-169.11	448.57

-4	-2	13	51.19	0.00	130.20

-2	-2	13	72.36	-365.19	365.19

0	-2	13	386.43	308.06	138.15

2	-2	13	1913.15	2056.87	162.84

4	-2	13	1811.00	1813.39	211.28

6	-2	13	776.84	643.97	203.28

-11	-1	13	0.69	33.34	156.39

-9	-1	13	276.00	-206.42	412.85

-7	-1	13	1432.51	1808.45	208.09

-3	-1	13	186.36	171.49	116.71

-1	-1	13	1897.80	1863.59	204.95

1	-1	13	259.57	242.79	230.64

3	-1	13	6.43	-40.49	149.25

5	-1	13	1040.00	760.76	204.88

7	-1	13	6325.80	6683.03	391.25

-10	0	13	236.66	421.57	165.14

-8	0	13	4423.73	4427.63	301.27

-6	0	13	3573.83	3513.61	266.24

-4	0	13	3804.68	4183.27	250.38

-2	0	13	495.37	543.10	140.54

0	0	13	14.68	53.13	151.63

2	0	13	851.41	722.61	185.02

4	0	13	1196.63	1140.40	212.04

6	0	13	1775.20	2158.00	246.22

-11	1	13	939.16	250.13	559.03

-9	1	13	151.24	110.35	397.75

-7	1	13	305.17	169.90	173.08

-5	1	13	854.75	932.25	173.90

-3	1	13	760.20	1240.33	165.17

-1	1	13	648.86	40.04	339.37

1	1	13	69.68	118.29	142.11

3	1	13	7241.12	6558.65	388.24

5	1	13	3712.50	4033.87	308.34

7	1	13	3247.48	2974.81	327.36

-10	2	13	2046.36	2023.90	271.65

-8	2	13	8.84	93.68	147.66

-6	2	13	4554.12	4210.01	304.46

-4	2	13	2062.35	1777.80	222.42

-2	2	13	4747.41	4915.19	497.69

0	2	13	11094.49	10864.22	424.56

2	2	13	1883.79	1469.48	254.97

4	2	13	19297.73	19909.07	613.00

6	2	13	7314.55	7451.56	412.03

-9	3	13	896.90	1138.69	198.52

-7	3	13	3815.56	3601.70	319.48

-5	3	13	16171.14	15492.19	516.86

-3	3	13	24932.83	25009.44	490.85

-1	3	13	530.14	679.66	166.74

1	3	13	18001.56	18214.59	562.62

3	3	13	7812.05	9097.94	418.50

5	3	13	544.24	275.51	225.49

-8	4	13	1486.76	1574.08	243.82

-6	4	13	2167.76	2155.08	245.46

-4	4	13	133.41	194.73	354.87

-2	4	13	851.33	765.48	200.11

0	4	13	692.33	798.79	184.21

2	4	13	1117.15	1270.59	231.09

4	4	13	834.47	897.28	205.66

-7	5	13	808.65	861.54	202.48

-5	5	13	476.89	308.29	173.48

-3	5	13	5825.49	5824.59	351.46

-1	5	13	288.05	142.91	184.99

1	5	13	1136.98	918.80	206.47

3	5	13	2223.41	1905.64	257.37

-6	6	13	627.99	793.53	201.28

-4	6	13	838.03	1179.17	204.87

-2	6	13	54.92	-119.08	165.92

2	6	13	5948.41	5953.91	376.89

-3	7	13	168.39	-128.61	425.53

-1	7	13	925.83	127.84	639.22

-5	-13	14	4388.98	3279.35	319.51

-3	-13	14	4203.58	3873.69	341.75

-1	-13	14	5253.54	5680.94	364.10

-8	-12	14	9.29	-127.02	420.75

-6	-12	14	630.22	768.60	180.24

-4	-12	14	563.40	380.32	171.50

-2	-12	14	3430.38	3401.77	298.78

2	-12	14	2765.27	2449.29	305.07

-9	-11	14	5249.53	5896.36	362.51

-7	-11	14	581.48	730.48	178.65

-5	-11	14	7354.04	7343.37	388.21

-3	-11	14	1643.80	1506.68	247.01

-1	-11	14	954.48	1091.87	203.29

1	-11	14	228.62	149.26	159.58

-10	-10	14	717.68	-126.25	606.63

-8	-10	14	11969.66	11568.25	497.81

-6	-10	14	1784.02	1761.70	225.57

-4	-10	14	308.65	161.17	160.38

-2	-10	14	3303.68	3771.33	285.27

0	-10	14	117.19	-30.96	165.92

2	-10	14	5126.11	5021.19	333.10

-9	-9	14	4190.79	3640.13	317.92

-7	-9	14	12.65	-211.96	496.17

-5	-9	14	1961.91	2112.13	235.12

-3	-9	14	1633.02	1622.67	204.92

-1	-9	14	2639.12	2445.45	251.85

1	-9	14	4763.19	4595.66	325.93

3	-9	14	2098.13	1714.96	254.98

5	-9	14	52.12	-389.80	503.32

-10	-8	14	2211.44	2360.81	265.31

-8	-8	14	2425.42	2633.51	255.01

-6	-8	14	357.03	196.90	151.65

-4	-8	14	1724.94	1215.26	217.64

-2	-8	14	6.30	92.88	146.07

0	-8	14	150.67	373.93	137.35

2	-8	14	5822.16	6834.76	359.43

4	-8	14	468.30	414.45	177.85

-11	-7	14	155.19	-744.68	744.68

-9	-7	14	1601.02	1324.78	253.36

-7	-7	14	12.88	112.73	152.42

-5	-7	14	14.87	-92.09	440.60

-3	-7	14	1084.76	977.59	189.01

-1	-7	14	1820.23	1835.67	205.73

1	-7	14	1.51	-160.36	160.36

3	-7	14	412.86	106.39	533.54

5	-7	14	173.24	-119.88	397.75

-10	-6	14	356.46	276.29	158.00

-8	-6	14	3946.77	3528.07	314.74

-6	-6	14	583.89	783.69	158.80

-4	-6	14	30.90	-261.98	400.12

-2	-6	14	201.99	185.78	143.70

0	-6	14	5565.03	5483.16	301.40

2	-6	14	150.10	-547.00	547.00

4	-6	14	3986.74	3716.31	299.63

6	-6	14	6557.25	6121.32	277.48

-11	-5	14	961.53	1061.68	215.20

-9	-5	14	3761.27	3774.96	283.72

-7	-5	14	218.03	-286.61	548.60

-5	-5	14	49.18	-265.16	342.16

-3	-5	14	64.92	194.50	113.53

-1	-5	14	1554.58	1739.44	204.13

1	-5	14	642.13	685.25	163.57

3	-5	14	2428.37	2381.71	236.74

5	-5	14	6249.15	6148.07	293.84

-12	-4	14	165.14	255.64	572.41

-10	-4	14	1396.37	1206.36	210.46

-8	-4	14	1847.10	2147.00	235.11

-6	-4	14	434.21	207.23	154.83

-4	-4	14	10605.52	10188.71	399.87

-2	-4	14	20.29	-507.29	507.29

0	-4	14	711.11	413.70	172.31

2	-4	14	1936.74	1761.83	223.21

4	-4	14	411.68	291.82	123.37

6	-4	14	731.56	902.02	197.71

-11	-3	14	649.84	672.53	191.36

-9	-3	14	1888.97	2162.88	235.11

-7	-3	14	430.45	96.07	533.55

-5	-3	14	46.90	88.12	385.03

-3	-3	14	1355.14	1366.85	190.61

-1	-3	14	1.27	85.74	120.67

1	-3	14	250.07	-52.40	147.67

3	-3	14	770.63	850.56	206.85

5	-3	14	3379.56	3371.55	307.52

-10	-2	14	859.56	871.08	200.90

-8	-2	14	18.77	-43.66	157.98

-6	-2	14	383.10	200.08	168.32

-4	-2	14	350.63	225.48	137.35

-2	-2	14	6038.24	6662.20	329.29

0	-2	14	3266.35	3461.62	247.94

2	-2	14	7628.51	7827.02	550.22

4	-2	14	2490.19	2591.44	258.99

6	-2	14	5736.78	6208.10	394.37

-11	-1	14	6669.35	7178.20	415.14

-9	-1	14	12392.65	12174.91	491.52

-7	-1	14	221.87	213.57	146.08

-5	-1	14	10198.54	10300.05	420.48

-3	-1	14	24714.47	24214.89	713.59

-1	-1	14	28883.44	28219.38	780.96

1	-1	14	6733.34	7066.35	250.18

3	-1	14	3669.94	4026.82	284.51

5	-1	14	13547.49	13667.08	533.07

-10	0	14	810.62	827.40	211.22

-8	0	14	3673.33	3139.86	288.48

-6	0	14	3883.38	3966.78	272.61

-4	0	14	7591.10	7663.47	350.11

-2	0	14	1244.07	910.92	205.69

2	0	14	899.81	610.65	201.70

4	0	14	1292.84	1362.78	226.34

6	0	14	1217.77	1688.32	231.09

-9	1	14	74.97	118.29	425.52

-7	1	14	535.68	-214.38	567.71

-5	1	14	252.18	-300.11	520.02

-3	1	14	8618.17	8705.02	393.98

-1	1	14	1628.09	1561.62	143.26

1	1	14	4350.48	4220.03	305.23

3	1	14	104.07	-440.61	561.28

5	1	14	1885.22	1635.41	258.14

-8	2	14	11.94	-117.49	484.26

-6	2	14	4995.63	4861.41	322.77

-4	2	14	119.24	29.37	161.96

-2	2	14	561.62	618.49	221.92

0	2	14	129.52	44.46	172.28

2	2	14	2021.22	1932.59	244.65

4	2	14	172.42	256.43	154.02

-7	3	14	3437.97	3272.23	301.95

-5	3	14	1967.14	1743.51	237.50

-3	3	14	2326.53	2422.48	259.77

-1	3	14	6054.02	6224.34	362.63

1	3	14	731.62	607.44	208.04

3	3	14	0.65	119.87	667.65

-4	4	14	3357.02	3618.06	225.44

-2	4	14	2345.62	2727.14	278.04

0	4	14	864.21	941.76	200.10

2	4	14	3886.53	3375.90	333.78

-5	5	14	3763.57	3751.32	225.05

-3	5	14	2037.51	1961.94	271.65

-1	5	14	6327.11	6537.55	377.73

-6	-12	15	316.29	716.93	194.51

-4	-12	15	33.77	-366.77	366.77

-2	-12	15	573.53	597.08	190.56

0	-12	15	37.53	-508.08	568.42

-7	-11	15	933.51	594.76	233.46

-5	-11	15	647.20	769.40	203.27

-3	-11	15	0.26	65.89	169.89

-1	-11	15	1094.70	1012.49	226.32

1	-11	15	331.12	123.85	200.07

-8	-10	15	40.63	-500.14	500.14

-6	-10	15	2576.08	2570.80	285.20

-2	-10	15	1639.50	1280.31	227.15

0	-10	15	10538.96	10191.12	468.15

2	-10	15	369.26	0.00	425.56

-9	-9	15	1426.74	959.37	200.93

-7	-9	15	498.57	-112.75	539.91

-5	-9	15	3672.76	3852.73	299.60

-3	-9	15	7118.61	6418.87	385.02

-1	-9	15	207.65	-46.05	173.87

1	-9	15	341.86	-493.84	493.84

3	-9	15	2104.23	1865.06	250.21

-10	-8	15	1545.17	1170.65	246.20

-8	-8	15	59.09	145.28	170.69

-6	-8	15	2080.10	1885.78	241.48

-4	-8	15	1438.73	1371.59	217.61

-2	-8	15	162.47	43.67	181.81

0	-8	15	1786.59	1344.71	221.60

2	-8	15	4095.44	4157.47	312.35

4	-8	15	430.61	428.74	175.47

-9	-7	15	2325.65	2070.15	268.50

-7	-7	15	2925.92	3005.73	265.38

-5	-7	15	479.13	612.16	160.38

-3	-7	15	93.54	153.22	155.60

-1	-7	15	1229.67	1265.10	205.69

1	-7	15	44.40	-211.97	423.93

3	-7	15	33.32	148.46	169.10

5	-7	15	569.71	477.98	208.03

-10	-6	15	146.07	308.83	168.31

-8	-6	15	997.46	1103.00	196.94

-6	-6	15	3528.80	4077.58	285.30

-2	-6	15	193.75	328.68	153.23

0	-6	15	401.71	0.00	545.45

2	-6	15	10718.41	10491.90	446.72

4	-6	15	344.35	477.16	184.99

-11	-5	15	719.05	1138.63	219.15

-9	-5	15	1880.70	1798.26	264.50

-7	-5	15	14530.55	13657.09	513.41

-5	-5	15	2285.62	1873.23	241.50

-3	-5	15	1481.24	1426.43	207.29

-1	-5	15	37023.06	33745.57	1135.77

1	-5	15	9296.39	8413.99	415.53

3	-5	15	7725.09	7870.75	406.55

5	-5	15	1291.37	1166.11	166.37

-10	-4	15	10750.80	10703.08	476.91

-8	-4	15	5335.67	5462.17	358.58

-6	-4	15	5289.50	5215.94	334.74

-4	-4	15	19524.13	19584.49	610.09

-2	-4	15	3816.00	3620.27	279.77

0	-4	15	5474.78	5881.84	329.99

2	-4	15	1671.93	1192.97	216.04

4	-4	15	101.46	71.35	709.34

-11	-3	15	432.99	127.83	556.57

-9	-3	15	10.35	-49.22	157.19

-7	-3	15	1085.29	893.39	203.29

-5	-3	15	394.02	320.76	166.73

-3	-3	15	356.42	488.28	155.62

-1	-3	15	1996.49	1589.49	225.59

1	-3	15	8528.22	7886.08	397.92

5	-3	15	4.46	-697.81	697.81

-10	-2	15	265.22	-122.26	504.14

-8	-2	15	218.41	378.70	128.62

-6	-2	15	5418.06	5565.89	340.31

-4	-2	15	231.39	125.44	142.91

-2	-2	15	7743.02	7806.77	381.94

0	-2	15	1.76	-371.53	371.53

2	-2	15	374.39	309.66	118.85

-9	-1	15	11294.29	10739.80	475.40

-7	-1	15	16.65	-391.38	391.38

-5	-1	15	2532.78	2620.13	249.46

-3	-1	15	1025.56	1032.35	193.76

-1	-1	15	6351.57	6448.76	353.14

1	-1	15	4221.58	4273.09	297.67

3	-1	15	1622.94	1499.50	220.00

5	-1	15	2231.29	2396.53	269.28

-8	0	15	1571.97	1501.86	248.59

-6	0	15	1125.23	895.77	202.50

-4	0	15	7793.71	7647.16	392.26

-2	0	15	7303.97	7545.11	382.67

0	0	15	918.60	982.14	225.92

2	0	15	2.41	207.99	130.99

4	0	15	1885.76	1415.40	258.93

-9	1	15	487.94	541.49	177.06

-7	1	15	7898.82	8208.92	414.50

-5	1	15	941.40	891.75	211.23

-3	1	15	136.01	334.23	137.35

-1	1	15	949.30	842.77	376.40

1	1	15	1.30	192.12	157.19

3	1	15	5418.77	5403.05	370.49

-8	2	15	0.20	-163.54	163.54

-6	2	15	510.23	603.43	192.94

-4	2	15	1.51	-477.91	477.91

-2	2	15	259.93	-377.57	377.57

2	2	15	339.51	-241.36	566.88

-7	3	15	567.04	254.08	647.90

-5	3	15	25.16	240.54	537.45

-3	3	15	75.50	-139.55	293.34

-1	3	15	3.97	219.90	144.48

1	3	15	248.69	280.26	169.90

-4	4	15	1.37	0.00	614.46

-2	4	15	527.04	620.10	188.17

0	4	15	57.03	0.00	437.43

-5	-11	16	42.06	-372.33	481.09

-1	-11	16	23.27	0.00	532.69

-8	-10	16	80.71	401.71	198.47

-6	-10	16	271.25	294.55	173.87

-4	-10	16	22.37	118.29	514.43

-2	-10	16	3637.10	3477.43	294.02

0	-10	16	2026.56	2231.99	236.70

-9	-9	16	408.51	496.22	193.73

-7	-9	16	1708.93	2143.65	247.80

-5	-9	16	2209.18	2604.70	270.88

-3	-9	16	4351.40	3836.66	308.39

-1	-9	16	1614.08	1717.91	237.47

1	-9	16	4396.40	3662.49	319.51

-8	-8	16	9391.53	9045.24	458.43

-6	-8	16	13318.92	13277.18	517.92

-4	-8	16	12038.65	12202.55	489.89

-2	-8	16	7921.30	7985.05	398.62

0	-8	16	7390.62	6161.10	406.50

2	-8	16	3300.65	3452.43	305.91

-9	-7	16	656.14	245.35	208.03

-7	-7	16	2483.72	2445.22	262.16

-5	-7	16	44.30	30.96	157.98

-3	-7	16	32.11	-585.09	585.09

1	-7	16	1180.70	772.69	212.83

3	-7	16	667.44	535.16	204.86

-10	-6	16	2498.40	2565.90	269.30

-8	-6	16	2513.58	2416.62	262.16

-6	-6	16	3690.52	2886.35	290.86

-4	-6	16	55.37	240.55	141.31

-2	-6	16	4532.33	4344.16	334.66

0	-6	16	15.00	-328.66	423.93

2	-6	16	2643.14	2264.17	261.37

4	-6	16	275.60	385.85	199.28

-9	-5	16	9571.98	9781.06	455.27

-5	-5	16	8681.92	8597.54	417.82

-3	-5	16	1869.35	1934.92	239.88

-1	-5	16	1266.30	1059.41	215.22

1	-5	16	27.74	255.63	138.93

-10	-4	16	113.58	-254.05	508.89

-8	-4	16	6844.42	6669.12	392.11

-6	-4	16	27.32	15.08	142.90

-4	-4	16	76.30	-313.59	478.72

-2	-4	16	2583.66	2564.53	266.15

0	-4	16	44.80	-540.63	540.63

2	-4	16	7515.26	8049.80	417.64

4	-4	16	660.21	678.31	139.19

-9	-3	16	1438.19	1485.91	246.20

-7	-3	16	1569.36	1435.95	200.94

-5	-3	16	390.58	213.58	544.66

-3	-3	16	1312.07	1690.79	196.95

-1	-3	16	581.40	547.07	170.71

1	-3	16	68.53	-111.94	462.04

3	-3	16	517.05	505.55	119.28

-8	-2	16	1752.02	2057.90	216.83

-6	-2	16	11.89	-333.43	333.43

-4	-2	16	36.68	-107.17	441.40

-2	-2	16	1102.18	747.27	215.21

0	-2	16	265.43	0.00	381.88

2	-2	16	2234.64	2379.58	412.67

4	-2	16	23.98	219.11	161.16

-9	-1	16	1488.06	944.28	250.17

-7	-1	16	2034.72	2046.15	247.83

-5	-1	16	360.45	270.74	139.74

-3	-1	16	810.08	685.27	206.45

-1	-1	16	5.37	-126.23	162.74

1	-1	16	80.22	-115.91	298.89

3	-1	16	1457.72	124.69	756.06

-8	0	16	9.57	-201.64	201.64

-6	0	16	1302.30	1006.99	217.60

-4	0	16	300.06	194.51	181.81

0	0	16	1315.79	1123.30	513.03

2	0	16	25.65	-574.77	574.77

-7	1	16	2029.07	2311.41	268.47

-5	1	16	71.52	-238.17	476.33

-1	1	16	2708.00	2695.34	205.58

1	1	16	1726.40	1618.66	256.54

-6	2	16	29.36	127.02	458.07

-4	2	16	7128.97	6732.17	398.49

-2	2	16	35.61	-28.02	128.76

0	2	16	595.25	428.76	190.56

-3	3	16	466.95	255.66	572.45

-6	-10	17	2.84	-385.82	498.55

-4	-10	17	9294.08	8713.54	468.74

-2	-10	17	148.66	398.54	175.45

-7	-9	17	4782.26	4912.32	365.64

-5	-9	17	1227.71	1107.02	212.83

-3	-9	17	429.57	173.88	193.73

-1	-9	17	1743.76	1815.64	250.19

-8	-8	17	3515.80	3581.29	316.25

-6	-8	17	760.45	765.45	177.86

-4	-8	17	3449.79	3276.21	300.37

0	-8	17	3600.96	3346.21	298.78

-7	-7	17	86.63	192.92	191.33

-5	-7	17	22.86	419.17	130.99

-3	-7	17	578.46	314.42	182.62

-1	-7	17	38.13	118.29	186.56

1	-7	17	589.12	373.97	207.23

-8	-6	17	851.13	1014.80	197.72

-6	-6	17	6.33	0.00	500.93

0	-6	17	915.19	1041.82	200.90

2	-6	17	2650.82	2165.61	285.20

-7	-5	17	2540.27	2164.79	278.84

-5	-5	17	73.36	-461.25	587.48

-3	-5	17	362.95	470.81	181.81

-1	-5	17	289.04	-579.57	579.57

1	-5	17	796.42	714.64	180.25

-8	-4	17	1015.39	801.23	240.61

-6	-4	17	412.33	470.03	167.53

-4	-4	17	9.03	-114.32	378.68

-2	-4	17	864.05	653.51	221.54

0	-4	17	7471.41	6381.40	388.99

-7	-3	17	1294.21	992.69	219.18

-5	-3	17	2495.46	2315.72	268.51

-3	-3	17	8374.62	7185.23	400.24

-1	-3	17	269.26	233.42	522.41

1	-3	17	1.65	-245.31	490.61

-8	-2	17	720.83	475.62	216.77

-6	-2	17	4160.85	4021.50	332.21

-4	-2	17	383.93	-234.22	549.42

0	-2	17	4082.98	3671.73	332.20

2	-2	17	2374.97	2262.57	223.61

-7	-1	17	372.35	778.86	166.73

-5	-1	17	6.74	-485.06	542.22

-3	-1	17	33.50	-180.21	180.21

-1	-1	17	64.92	138.14	176.24

1	-1	17	1111.68	1164.96	148.72

-6	0	17	366.67	308.85	217.54

-4	0	17	1251.81	1250.77	246.98

-2	0	17	2348.56	1970.04	253.40

0	0	17	8174.05	8489.55	327.92

-3	1	17	3949.45	4215.09	317.09

-4	-8	18	1253.78	985.52	236.65

-2	-8	18	2005.04	2575.09	271.65

-3	-7	18	2551.00	2640.62	283.60

-1	-7	18	349.26	-128.62	528.77

-6	-6	18	6543.19	5922.18	416.71

-4	-6	18	316.53	319.96	213.57

-5	-5	18	10.64	-250.07	395.35

-6	-4	18	283.90	217.54	177.84

-4	-4	18	2970.14	2721.96	300.32

-2	-4	18	109.79	464.43	153.22

-5	-3	18	8274.15	8119.20	449.52

-3	-3	18	10452.42	10231.97	476.85

-1	-3	18	4676.99	4272.33	348.94

-2	-2	18	1250.75	1220.58	236.65

Specimen 15-4020

2	0	0	17268.34	17769.38	207.28

4	0	0	7239.02	4777.49	117.35

6	0	0	39910.86	35448.72	510.27

8	0	0	18866.19	14488.98	402.25

10	0	0	25854.04	23314.11	568.30

12	0	0	82.78	-65.19	208.59

14	0	0	16896.77	15490.28	450.73

-13	1	0	17.25	-186.86	221.07

-11	1	0	4435.20	3864.80	172.16

-9	1	0	2675.64	2409.59	132.42

-7	1	0	28590.76	24722.39	478.14

-5	1	0	73.78	280.23	61.54

-3	1	0	154997.09	143020.69	746.79

-1	1	0	6892.23	8734.52	90.19

3	1	0	32717.17	28031.70	319.82

5	1	0	28619.57	25390.78	394.89

7	1	0	20147.21	16720.03	406.19

9	1	0	748.74	661.78	103.89

11	1	0	4747.04	4098.56	178.34

13	1	0	122.42	73.60	249.81

-14	2	0	1249.58	1170.63	176.11

-12	2	0	246.39	168.51	119.86

-10	2	0	4757.21	4300.85	175.13

-8	2	0	5547.30	5107.99	156.39

-6	2	0	7100.91	6600.46	180.98

-4	2	0	1325.34	1240.10	70.41

-2	2	0	22556.33	23464.24	201.60

0	2	0	143.30	308.59	38.84

2	2	0	24923.47	22461.90	270.42

4	2	0	3122.44	2604.57	84.52

6	2	0	3033.79	2662.71	109.60

8	2	0	1132.31	1009.33	104.61

10	2	0	27.71	-178.31	178.31

12	2	0	219.89	419.30	118.46

14	2	0	245.23	21.31	267.06

-13	3	0	210.06	117.34	139.07

-11	3	0	667.53	616.46	123.94

-9	3	0	104.56	190.65	95.75

-7	3	0	7.97	130.79	86.21

-5	3	0	9830.91	10380.94	285.98

-3	3	0	6093.21	6149.05	154.94

-1	3	0	760.79	756.38	54.70

1	3	0	216.96	207.50	50.33

3	3	0	15343.82	14533.71	267.60

5	3	0	6408.13	5791.48	155.98

7	3	0	1012.65	768.42	100.96

9	3	0	1578.65	1397.72	117.38

11	3	0	842.49	918.77	128.43

13	3	0	870.32	831.27	150.86

-12	4	0	6373.11	6475.65	240.69

-10	4	0	2761.24	2908.88	154.29

-8	4	0	12522.29	11982.61	283.46

-6	4	0	10126.76	9703.17	234.23

-4	4	0	314.72	247.53	147.49

-2	4	0	318.82	257.69	57.34

0	4	0	2275.98	2426.58	74.95

2	4	0	90.03	29.02	51.87

4	4	0	5580.05	5315.50	146.39

6	4	0	8.05	152.24	81.59

8	4	0	1933.30	1719.05	115.01

10	4	0	194.51	-129.95	216.59

12	4	0	2656.95	2279.79	178.40

14	4	0	24.71	-21.87	150.28

-13	5	0	909.31	978.62	169.65

-11	5	0	980.10	1042.16	137.12

-9	5	0	476.15	625.98	107.25

-7	5	0	11139.76	11406.11	263.85

-5	5	0	1961.63	2230.82	123.64

-3	5	0	22729.10	23956.13	409.00

-1	5	0	4814.30	5511.17	138.64

1	5	0	595.75	579.80	61.70

3	5	0	221.05	180.01	67.71

5	5	0	73.46	126.31	80.33

7	5	0	689.39	786.84	94.36

9	5	0	3495.93	3549.79	151.51

11	5	0	1042.49	893.14	136.85

13	5	0	8.43	88.03	135.98

-12	6	0	1716.88	1767.66	185.52

-10	6	0	10996.02	10959.93	325.49

-8	6	0	918.59	879.12	118.34

-6	6	0	10734.48	11661.97	488.45

-4	6	0	1276.91	1619.01	99.43

-2	6	0	359.37	355.12	70.38

0	6	0	880.30	1033.47	74.88

2	6	0	683.53	900.89	76.42

4	6	0	8456.22	8109.44	204.64

6	6	0	2831.36	3194.08	135.38

8	6	0	6053.78	6395.74	182.91

10	6	0	0.37	-47.66	211.53

12	6	0	1.85	98.13	140.74

-11	7	0	655.96	604.25	138.80

-9	7	0	126.12	-77.52	186.59

-7	7	0	1769.73	2056.93	92.48

-5	7	0	4145.05	4475.76	156.04

-3	7	0	3906.04	4214.19	137.39

-1	7	0	312.50	513.12	76.27

1	7	0	25.48	46.54	123.36

3	7	0	359.31	422.27	87.76

5	7	0	488.41	557.44	100.10

7	7	0	4458.04	4961.30	174.15

9	7	0	3654.11	4028.65	182.09

11	7	0	171.29	103.04	226.54

13	7	0	137.54	109.20	255.56

-10	8	0	592.45	636.91	141.04

-8	8	0	717.53	774.92	87.56

-6	8	0	1963.38	2017.95	141.79

-4	8	0	11384.37	12055.90	276.65

-2	8	0	2804.96	3162.21	130.33

0	8	0	2109.59	2186.02	113.89

2	8	0	8141.19	8012.74	220.16

4	8	0	571.93	621.52	105.01

6	8	0	1775.60	1567.46	130.42

8	8	0	10.92	-34.91	108.92

10	8	0	2141.35	2369.05	162.54

12	8	0	2869.91	3024.95	204.07

-9	9	0	1629.01	1682.24	148.85

-7	9	0	1431.12	1379.08	135.31

-5	9	0	4123.93	4482.53	175.24

-3	9	0	435.74	456.76	100.94

-1	9	0	12651.67	13031.21	288.84

1	9	0	7940.94	8029.06	231.20

3	9	0	2012.79	2119.61	129.87

5	9	0	3874.35	4093.27	167.52

7	9	0	9895.00	10116.30	310.16

9	9	0	6691.78	6901.13	233.42

11	9	0	626.29	514.38	154.92

-10	10	0	13.74	-80.35	177.31

-8	10	0	1076.83	990.16	146.66

-6	10	0	1589.51	1586.79	136.44

-4	10	0	57.20	43.46	192.47

-2	10	0	2933.92	3189.40	154.44

0	10	0	824.29	969.40	107.82

2	10	0	115.23	12.34	181.12

4	10	0	43.70	95.89	104.02

6	10	0	1875.93	2213.90	148.09

8	10	0	65.32	98.69	213.08

10	10	0	154.96	0.00	248.13

-9	11	0	34.89	-248.54	248.54

-7	11	0	689.99	1007.89	137.26

-5	11	0	367.85	419.87	122.25

-3	11	0	799.99	955.92	125.20

-1	11	0	31.15	29.02	182.38

1	11	0	1827.93	1972.70	139.82

3	11	0	701.40	839.25	123.52

5	11	0	1264.89	1123.14	137.97

7	11	0	2443.82	2425.70	167.87

9	11	0	5839.64	6018.19	241.64

-6	12	0	3234.51	3330.25	202.26

-4	12	0	7154.07	7264.64	236.80

-2	12	0	1223.86	1473.80	134.19

0	12	0	5748.21	5121.88	199.42

2	12	0	6200.63	6146.90	201.83

4	12	0	7968.60	7812.64	238.53

6	12	0	30152.05	30383.78	774.71

8	12	0	200.04	331.82	144.81

-5	13	0	9758.01	9756.37	294.04

-3	13	0	4367.91	4224.90	203.00

-1	13	0	7544.62	6928.60	232.18

1	13	0	3285.75	2734.10	170.57

3	13	0	21284.95	20166.15	459.63

5	13	0	3153.39	3127.69	194.54

7	13	0	43.06	48.22	137.10

-4	14	0	1078.14	1133.58	151.70

-2	14	0	367.34	491.09	140.89

0	14	0	1731.91	1875.93	161.82

2	14	0	1260.71	881.24	156.06

4	14	0	7599.46	6776.22	256.87

6	14	0	752.05	555.47	166.56

1	15	0	4745.41	3998.54	229.10

-3	-15	1	352.90	328.47	139.63

-1	-15	1	189.81	308.97	146.35

1	-15	1	66.96	-49.91	137.52

-6	-14	1	1311.94	1099.69	168.26

-4	-14	1	548.76	516.34	137.81

-2	-14	1	1323.35	1379.30	151.57

0	-14	1	4692.79	4309.02	208.91

2	-14	1	175.24	-117.48	209.02

4	-14	1	124.51	161.21	128.27

-7	-13	1	667.49	773.61	150.01

-5	-13	1	6931.77	6832.53	239.87

-3	-13	1	120.63	50.89	205.51

-1	-13	1	578.12	598.50	121.41

1	-13	1	107.89	-90.42	116.91

3	-13	1	356.03	-108.93	239.31

5	-13	1	9028.57	8708.81	278.56

-8	-12	1	1627.38	1884.03	163.50

-6	-12	1	1754.11	1839.79	153.83

-4	-12	1	84.71	-93.78	191.35

-2	-12	1	8770.58	7882.09	241.40

0	-12	1	2252.87	2177.87	161.14

2	-12	1	6977.92	6911.01	217.72

4	-12	1	1355.44	1336.84	148.77

6	-12	1	1321.29	1551.90	152.97

8	-12	1	247.57	201.45	152.24

-9	-11	1	1.41	-56.77	130.51

-7	-11	1	1178.13	1311.14	142.46

-5	-11	1	643.72	803.07	125.48

-3	-11	1	4158.17	4252.66	172.86

-1	-11	1	265.36	391.13	105.84

1	-11	1	1.02	141.16	95.74

3	-11	1	361.26	389.59	115.52

5	-11	1	1425.01	1437.26	143.02

7	-11	1	426.86	483.81	135.15

9	-11	1	2.12	-73.86	166.17

-10	-10	1	65.06	-231.16	231.16

-8	-10	1	3.11	63.50	184.90

-6	-10	1	6930.48	7331.35	221.53

-4	-10	1	583.60	531.50	109.92

-2	-10	1	0.86	-43.46	86.63

0	-10	1	843.76	935.76	111.33

2	-10	1	4117.69	4080.56	159.39

4	-10	1	2022.31	2090.45	144.31

6	-10	1	1186.32	1165.18	137.69

8	-10	1	1399.81	1582.45	109.95

10	-10	1	1373.07	1336.95	170.22

-11	-9	1	657.36	511.44	150.43

-9	-9	1	6281.32	6624.94	214.46

-7	-9	1	1038.14	1200.50	127.31

-5	-9	1	1568.08	1639.05	123.41

-3	-9	1	2365.56	2527.29	130.03

-1	-9	1	795.64	938.01	102.35

1	-9	1	7769.29	7910.82	229.93

3	-9	1	19160.95	19533.93	504.56

5	-9	1	7386.32	8216.67	263.26

7	-9	1	7257.31	7653.36	238.86

9	-9	1	1574.84	1517.48	155.09

-12	-8	1	1815.91	1723.39	176.83

-10	-8	1	642.80	918.02	135.71

-8	-8	1	10.83	-187.00	192.33

-6	-8	1	753.04	860.87	104.17

-4	-8	1	1959.75	2151.65	130.30

-2	-8	1	1079.62	1194.86	98.16

0	-8	1	3013.64	3234.82	125.99

2	-8	1	202.15	114.68	86.22

4	-8	1	107.09	10.79	145.51

6	-8	1	398.87	467.47	72.85

8	-8	1	2311.92	2155.59	152.03

10	-8	1	3267.35	3327.64	200.72

-13	-7	1	1040.94	1113.10	161.24

-11	-7	1	533.02	820.99	130.10

-9	-7	1	7.71	-88.17	187.00

-7	-7	1	8.27	0.00	158.13

-5	-7	1	6702.71	6861.32	211.22

-3	-7	1	14823.48	14953.94	369.23

-1	-7	1	85.24	-69.53	73.32

1	-7	1	157.06	174.25	69.53

3	-7	1	773.11	805.80	89.32

5	-7	1	7720.94	8472.64	323.68

7	-7	1	3841.94	3581.75	158.12

9	-7	1	75.57	51.73	109.62

11	-7	1	3.92	-138.92	138.92

-12	-6	1	1000.95	1078.90	148.34

-10	-6	1	3260.97	3406.74	176.75

-8	-6	1	461.96	475.69	99.96

-6	-6	1	8526.17	8982.24	230.86

-4	-6	1	1076.09	1057.20	88.21

-2	-6	1	8.11	-83.69	113.55

0	-6	1	45.58	24.95	105.42

2	-6	1	21212.68	23088.84	412.46

4	-6	1	2822.10	2968.81	123.11

6	-6	1	18.12	95.60	86.77

8	-6	1	4977.88	4976.53	176.26

10	-6	1	1542.03	1459.73	142.75

12	-6	1	917.89	955.91	169.37

-13	-5	1	5700.03	5673.30	236.02

-11	-5	1	3058.54	3069.74	161.73

-9	-5	1	2855.49	2714.01	138.31

-7	-5	1	849.05	734.30	96.47

-5	-5	1	18815.02	18510.21	389.29

-3	-5	1	3505.37	3659.11	122.97

-1	-5	1	33766.29	34875.47	435.02

1	-5	1	32195.40	35685.45	451.09

3	-5	1	2197.88	2178.89	66.22

5	-5	1	8116.44	8840.15	219.63

7	-5	1	10790.14	10765.33	264.95

9	-5	1	2084.49	1881.93	139.82

11	-5	1	7911.36	7693.06	244.98

13	-5	1	52.81	-261.58	261.58

-14	-4	1	6236.68	6149.21	268.17

-12	-4	1	5233.35	5143.34	209.22

-10	-4	1	11919.08	10849.19	314.40

-8	-4	1	4345.00	3996.71	141.88

-6	-4	1	117799.41	109770.52	948.12

-4	-4	1	21814.20	21963.97	370.41

-2	-4	1	8709.21	6903.21	191.09

0	-4	1	93199.29	101599.20	656.96

2	-4	1	175490.50	195347.98	1755.59

4	-4	1	151630.70	157961.86	1053.01

6	-4	1	11525.25	11690.01	252.75

8	-4	1	23278.48	22275.36	529.15

10	-4	1	9477.12	9505.44	290.60

12	-4	1	7619.45	7686.82	260.54

-13	-3	1	5824.07	5525.08	227.33

-11	-3	1	755.22	823.84	122.68

-9	-3	1	8960.17	8327.94	236.30

-7	-3	1	50901.16	45076.19	643.44

-5	-3	1	24428.46	21894.46	377.98

-3	-3	1	92709.59	85778.55	616.04

-1	-3	1	17167.61	17694.30	248.13

1	-3	1	94217.17	103242.78	520.18

3	-3	1	11855.91	13550.94	271.81

5	-3	1	10294.59	9654.38	288.27

7	-3	1	5035.61	5094.36	153.43

9	-3	1	3277.23	3254.63	139.44

11	-3	1	23125.44	21198.20	618.60

13	-3	1	206.78	-47.66	156.31

-14	-2	1	1682.47	2083.85	171.35

-12	-2	1	177.89	90.42	113.55

-10	-2	1	10701.26	10259.21	274.85

-8	-2	1	3514.67	3411.64	134.84

-6	-2	1	15767.67	13591.02	324.63

-4	-2	1	4786.51	4273.36	115.93

-2	-2	1	6807.90	5715.76	142.52

0	-2	1	390.41	443.45	31.13

2	-2	1	18655.25	19544.25	266.55

4	-2	1	387.55	545.12	61.69

6	-2	1	3321.91	3128.71	117.46

8	-2	1	1153.38	1148.43	102.36

10	-2	1	814.34	839.84	114.41

12	-2	1	808.55	761.30	137.54

-13	-1	1	3809.87	3373.72	189.80

-11	-1	1	861.53	829.18	122.54

-9	-1	1	50.96	-3.50	95.04

-7	-1	1	2510.22	2078.84	111.39

-5	-1	1	5979.74	5120.06	134.36

-3	-1	1	1033.19	794.85	57.94

1	-1	1	86.90	49.63	36.45

3	-1	1	20724.66	18724.68	278.06

5	-1	1	1105.36	863.19	79.66

7	-1	1	1511.92	1259.25	107.15

9	-1	1	202.27	185.47	96.45

11	-1	1	669.85	514.40	120.85

13	-1	1	431.08	292.44	145.80

-14	0	1	629.13	377.55	155.06

-12	0	1	2167.69	1946.82	146.55

-10	0	1	7286.07	6246.74	189.13

-8	0	1	21889.08	19845.26	460.00

-6	0	1	11816.11	9858.28	282.96

-4	0	1	10687.14	8543.13	209.63

-2	0	1	10.43	67.13	54.04

2	0	1	913.37	904.63	52.89

4	0	1	4309.24	3445.77	93.00

6	0	1	1627.46	1520.27	91.87

8	0	1	555.51	347.70	98.56

10	0	1	740.76	522.40	117.07

12	0	1	257.85	250.38	127.43

14	0	1	1069.90	848.26	169.93

-13	1	1	48.45	73.60	224.01

-11	1	1	2980.61	2517.38	156.68

-9	1	1	478.82	617.29	88.61

-7	1	1	3361.73	2992.28	126.71

-5	1	1	18680.90	16896.47	328.70

-3	1	1	57.37	-39.92	58.48

-1	1	1	226.23	81.47	36.18

1	1	1	71.34	170.76	39.96

3	1	1	19576.29	16786.21	264.37

5	1	1	465.20	412.21	69.12

7	1	1	1980.45	1690.60	114.46

9	1	1	863.71	887.25	105.58

11	1	1	215.92	-14.58	227.67

13	1	1	276.60	18.93	262.29

-14	2	1	12.36	-129.39	253.17

-12	2	1	730.51	693.44	127.30

-10	2	1	4870.79	4437.81	172.33

-8	2	1	25974.96	24211.87	516.96

-6	2	1	4183.95	3844.48	120.72

-4	2	1	5584.93	5406.52	94.74

-2	2	1	19637.63	20734.98	273.44

0	2	1	12772.44	12485.92	190.39

2	2	1	31950.72	30431.09	333.11

4	2	1	7101.30	6251.44	144.42

6	2	1	7559.23	6443.51	179.17

8	2	1	6432.63	5930.99	168.50

10	2	1	9.60	-195.13	195.13

12	2	1	523.17	392.69	135.71

14	2	1	961.52	604.14	166.14

-13	3	1	447.58	348.52	144.82

-11	3	1	1571.39	1277.88	142.61

-9	3	1	833.59	745.49	106.98

-7	3	1	413.10	381.90	90.85

-5	3	1	4341.71	3999.66	88.71

-3	3	1	32860.55	33258.84	416.33

-1	3	1	1777.81	1865.60	67.36

1	3	1	62.25	-21.73	84.39

3	3	1	176.97	274.50	56.22

5	3	1	1469.55	1723.03	92.57

7	3	1	2079.28	1972.66	117.12

9	3	1	3232.42	3009.42	146.60

11	3	1	3693.23	3641.79	179.42

13	3	1	8.76	77.10	265.79

-12	4	1	1794.76	2210.55	164.07

-10	4	1	870.12	942.75	121.84

-8	4	1	1508.19	1633.85	118.22

-6	4	1	6475.20	6875.68	141.02

-4	4	1	8742.56	8943.52	262.26

-2	4	1	106.71	131.36	53.13

0	4	1	2990.52	2484.49	81.01

2	4	1	575.67	518.81	63.94

4	4	1	356.23	377.98	71.36

6	4	1	2806.93	2944.29	120.80

8	4	1	1404.76	1270.62	118.21

10	4	1	967.89	850.38	135.44

12	4	1	10.77	-47.24	134.57

-13	5	1	233.83	-107.38	274.21

-11	5	1	69.69	61.68	118.17

-9	5	1	1095.04	1128.73	115.12

-7	5	1	9362.61	9256.34	618.72

-5	5	1	602.44	821.05	93.52

-3	5	1	8740.84	9138.20	267.30

-1	5	1	9319.91	11196.30	277.04

1	5	1	2938.73	3265.90	97.82

3	5	1	14.86	453.63	71.35

5	5	1	51.90	-82.29	147.05

7	5	1	29376.02	28883.71	574.64

9	5	1	7151.63	7481.07	213.27

11	5	1	10645.85	10360.19	333.19

13	5	1	1320.37	1375.64	173.44

-12	6	1	273.02	265.52	144.96

-10	6	1	36.48	-112.43	203.83

-8	6	1	202.75	160.43	94.14

-6	6	1	539.55	669.88	100.66

-4	6	1	746.96	887.26	87.21

-2	6	1	3231.37	3527.63	114.79

0	6	1	3898.70	4365.00	144.72

2	6	1	468.53	685.74	77.39

4	6	1	3643.91	3710.72	128.83

6	6	1	110.88	14.30	100.23

8	6	1	3780.70	3748.69	157.98

10	6	1	162.43	101.49	115.37

12	6	1	907.95	863.10	149.60

-11	7	1	2160.48	1963.58	169.69

-9	7	1	66.24	-87.79	135.17

-7	7	1	1694.22	1963.70	131.96

-5	7	1	12.36	21.59	145.51

-3	7	1	7458.66	8037.92	213.24

-1	7	1	850.76	973.95	85.25

1	7	1	4039.76	4112.90	132.49

3	7	1	1005.59	966.41	96.47

5	7	1	444.52	356.10	102.77

7	7	1	11645.08	12426.48	309.50

9	7	1	5002.99	5632.31	210.35

11	7	1	1962.05	2196.18	175.85

-10	8	1	3132.93	3168.02	137.59

-8	8	1	2849.29	2848.84	158.21

-6	8	1	5558.11	6344.04	195.37

-4	8	1	2686.20	2646.66	129.75

0	8	1	21479.69	21604.47	483.18

2	8	1	1238.52	1273.69	106.43

4	8	1	10873.47	11620.61	284.49

6	8	1	22142.79	22886.41	583.67

8	8	1	5781.31	6230.58	221.19

10	8	1	6077.57	6587.00	231.28

12	8	1	930.97	1025.45	165.30

-9	9	1	5776.49	6022.90	241.79

-7	9	1	2970.29	3076.27	162.85

-5	9	1	3642.24	3762.33	174.52

-3	9	1	26286.56	26585.03	591.05

-1	9	1	55365.71	57873.21	831.96

1	9	1	6996.73	7888.84	234.36

3	9	1	41309.51	40961.75	716.05

5	9	1	7587.09	7645.54	211.33

7	9	1	14987.14	14619.66	375.71

9	9	1	963.74	1085.48	143.29

11	9	1	76.66	-280.79	280.79

-8	10	1	3221.19	3519.49	197.21

-6	10	1	6132.52	6276.53	211.93

-4	10	1	24961.72	25660.41	648.31

-2	10	1	2311.78	2850.91	141.94

0	10	1	3573.53	3869.30	158.11

2	10	1	312.23	335.20	112.15

4	10	1	2089.11	2147.84	142.49

6	10	1	5204.18	4743.79	199.97

8	10	1	10587.95	11379.97	346.09

10	10	1	1839.20	1705.30	176.41

-7	11	1	6590.44	6602.91	241.54

-5	11	1	202.88	363.09	109.49

-3	11	1	3803.47	3904.92	184.48

-1	11	1	970.67	931.55	128.71

1	11	1	14552.55	14714.06	358.82

3	11	1	767.06	844.87	125.06

5	11	1	8013.72	8242.65	234.89

7	11	1	697.19	638.33	141.88

9	11	1	998.80	973.17	155.35

-6	12	1	1891.45	2122.08	165.89

-4	12	1	620.02	625.98	132.35

-2	12	1	5817.71	5928.83	210.37

0	12	1	45.73	36.87	105.70

2	12	1	583.33	393.25	122.95

4	12	1	2297.02	2245.42	159.60

6	12	1	5647.51	5381.75	227.33

8	12	1	77.53	41.35	146.07

-5	13	1	916.49	860.71	154.36

-3	13	1	44.31	171.02	124.62

-1	13	1	383.83	399.13	125.75

1	13	1	650.94	484.11	128.00

3	13	1	1393.86	1255.51	160.27

5	13	1	310.37	97.71	256.97

7	13	1	20.13	57.05	134.43

-2	14	1	5608.64	5038.52	229.98

0	14	1	2198.45	2045.20	169.40

2	14	1	1007.85	1004.02	157.31

4	14	1	15.81	-245.60	245.60

-3	-15	2	633.88	446.81	139.64

-1	-15	2	1173.05	1045.97	167.13

1	-15	2	3561.97	3123.33	204.93

-6	-14	2	915.24	669.05	159.83

-4	-14	2	6.88	-95.60	230.18

-2	-14	2	1273.94	1255.20	142.18

0	-14	2	1526.96	1285.26	157.75

2	-14	2	436.74	629.04	131.78

4	-14	2	26.69	20.75	239.57

-9	-13	2	2208.47	2136.61	194.22

-7	-13	2	2142.36	2196.22	181.89

-5	-13	2	1398.56	1313.14	144.85

-3	-13	2	676.12	528.69	123.66

-1	-13	2	1023.59	948.10	133.48

1	-13	2	1264.68	1286.90	141.62

3	-13	2	2961.70	3089.60	179.67

5	-13	2	14334.82	14301.14	404.74

-10	-12	2	178.60	-63.78	154.77

-8	-12	2	86.81	-241.40	241.40

-6	-12	2	184.36	203.41	117.62

-4	-12	2	83.00	151.96	103.04

-2	-12	2	112.36	92.24	206.21

0	-12	2	4410.79	4296.91	186.05

2	-12	2	3620.41	3828.72	169.04

4	-12	2	1067.08	989.88	126.89

6	-12	2	114.97	244.20	133.32

8	-12	2	89.75	185.36	101.47

-11	-11	2	13.86	42.48	216.58

-9	-11	2	805.11	815.28	138.52

-7	-11	2	132.01	78.92	180.56

-5	-11	2	18.50	-100.65	115.37

-3	-11	2	6897.44	6756.43	205.67

-1	-11	2	1347.32	1514.69	124.66

1	-11	2	1.17	-27.76	95.32

3	-11	2	4019.85	4113.40	182.11

5	-11	2	1149.21	1110.35	135.87

7	-11	2	2348.42	2366.09	267.79

9	-11	2	1665.55	1953.57	182.71

-12	-10	2	1393.25	1436.50	174.43

-10	-10	2	51.26	73.46	209.43

-8	-10	2	705.39	908.65	117.63

-6	-10	2	11980.41	12326.74	329.99

-4	-10	2	1305.28	1622.11	121.29

-2	-10	2	3977.33	3722.95	150.70

0	-10	2	4827.31	5333.28	170.66

2	-10	2	111.32	322.85	86.77

4	-10	2	19.52	70.51	99.39

6	-10	2	485.15	315.58	229.22

8	-10	2	4713.56	4677.12	205.54

-11	-9	2	1504.29	1986.64	169.25

-9	-9	2	4701.97	4717.43	190.96

-7	-9	2	9277.92	9561.25	286.83

-5	-9	2	847.56	778.31	120.02

-3	-9	2	11814.32	12040.29	284.86

-1	-9	2	10428.35	11153.21	261.45

1	-9	2	6437.29	6352.97	213.43

3	-9	2	3167.06	3404.23	136.36

5	-9	2	16967.60	17854.48	1166.91

7	-9	2	594.29	694.40	117.07

9	-9	2	1460.30	1677.72	164.34

-12	-8	2	6886.40	7100.63	252.07

-10	-8	2	3645.56	3823.80	180.68

-8	-8	2	103.65	209.44	110.19

-6	-8	2	318.94	308.00	100.24

-4	-8	2	2966.87	3401.72	137.21

-2	-8	2	83283.20	87064.91	892.39

0	-8	2	677.50	696.84	88.33

2	-8	2	25343.88	30424.00	549.36

4	-8	2	31862.99	32058.85	874.27

6	-8	2	7290.49	7770.31	246.84

8	-8	2	2027.27	1984.09	158.47

10	-8	2	857.62	989.00	152.12

-13	-7	2	14416.01	14886.69	437.90

-11	-7	2	406.53	351.46	124.77

-9	-7	2	2862.26	3082.67	167.90

-7	-7	2	9022.01	10062.28	264.97

-5	-7	2	67778.15	65781.61	797.82

-3	-7	2	69398.06	71667.63	769.05

-1	-7	2	31692.20	32760.97	507.10

1	-7	2	34998.77	35845.93	535.79

3	-7	2	7177.67	7962.62	149.86

5	-7	2	32196.42	33973.36	612.18

7	-7	2	6715.86	6961.90	197.25

9	-7	2	6615.30	6508.36	219.25

11	-7	2	7178.40	6927.75	252.93

-14	-6	2	400.55	500.48	152.25

-12	-6	2	236.90	234.96	128.55

-10	-6	2	6794.84	6874.72	220.26

-8	-6	2	1444.24	1358.41	112.89

-6	-6	2	23825.46	23370.02	482.50

-4	-6	2	7418.03	7737.18	187.18

-2	-6	2	573.38	514.16	69.83

0	-6	2	1061.65	1241.95	77.55

2	-6	2	78.86	135.75	51.73

4	-6	2	1235.95	1326.04	97.04

6	-6	2	36.55	44.86	83.27

8	-6	2	4235.91	4284.80	163.18

10	-6	2	1826.99	1605.64	160.56

12	-6	2	1425.28	1282.28	169.52

-13	-5	2	7295.01	7277.10	255.32

-11	-5	2	1879.99	1810.57	156.50

-9	-5	2	3630.12	3557.58	148.72

-7	-5	2	1124.36	1322.05	106.99

-5	-5	2	1118.96	1114.87	86.67

-3	-5	2	3119.60	3158.83	95.45

-1	-5	2	40.51	139.62	52.57

1	-5	2	976.37	1147.52	124.46

3	-5	2	302.25	344.89	71.08

5	-5	2	1214.15	1274.99	105.45

7	-5	2	1232.59	1110.30	109.09

9	-5	2	1945.81	1838.54	141.08

11	-5	2	22.56	-156.30	214.76

-14	-4	2	1767.10	2126.93	194.21

-12	-4	2	62.71	86.49	116.77

-10	-4	2	3367.21	3521.45	165.82

-8	-4	2	6405.76	5739.69	161.76

-6	-4	2	34582.63	33821.48	525.47

-4	-4	2	11.27	42.34	56.49

-2	-4	2	99.39	166.69	44.72

0	-4	2	164.67	332.11	36.31

2	-4	2	13015.64	14378.15	283.89

4	-4	2	1857.85	2125.31	96.23

6	-4	2	446.17	672.54	92.95

8	-4	2	1335.41	1499.72	114.99

10	-4	2	1347.03	1179.81	139.52

12	-4	2	374.71	442.44	148.18

-13	-3	2	13513.74	12514.20	371.84

-11	-3	2	1618.94	1423.04	133.64

-9	-3	2	9498.73	8685.46	243.78

-7	-3	2	4549.82	3817.21	128.44

-5	-3	2	1690.94	1673.07	80.80

-3	-3	2	10620.41	9596.16	215.18

-1	-3	2	27339.04	28171.58	217.29

1	-3	2	59851.59	66023.98	497.43

3	-3	2	9215.06	10037.63	244.67

5	-3	2	4251.39	4228.66	122.98

7	-3	2	1649.23	1599.34	110.37

9	-3	2	1470.63	1324.31	124.66

11	-3	2	1236.29	1321.25	145.40

13	-3	2	1444.88	1717.52	173.87

-14	-2	2	286.08	384.54	144.96

-12	-2	2	6.95	31.40	193.73

-10	-2	2	557.76	419.48	110.62

-8	-2	2	20057.82	18017.03	438.79

-6	-2	2	4461.97	3995.23	113.87

-4	-2	2	22449.77	19883.35	312.04

-2	-2	2	5946.59	5763.20	105.20

0	-2	2	507.85	840.38	46.42

2	-2	2	7147.41	7871.20	190.67

4	-2	2	338.21	415.00	65.33

6	-2	2	27157.91	25528.86	470.89

8	-2	2	51.23	114.95	84.25

10	-2	2	1111.86	1213.56	124.37

12	-2	2	522.10	467.13	142.72

-13	-1	2	1079.57	885.42	155.35

-11	-1	2	1187.13	1195.49	128.86

-9	-1	2	173.85	62.80	147.20

-7	-1	2	413.60	225.30	83.70

-5	-1	2	3158.76	2776.84	89.42

-3	-1	2	3039.70	2664.88	122.42

-1	-1	2	332.21	482.84	38.00

1	-1	2	37.80	375.14	45.28

3	-1	2	7006.40	6427.02	188.99

5	-1	2	242.99	302.12	72.76

7	-1	2	2.04	54.67	152.80

9	-1	2	1131.22	891.37	116.94

11	-1	2	2994.47	2698.42	162.99

13	-1	2	161.75	65.19	146.07

-14	0	2	641.79	491.11	153.24

-12	0	2	56.82	-231.44	231.44

-10	0	2	366.59	393.94	102.06

-8	0	2	9248.90	7646.80	219.80

-6	0	2	2671.49	2574.24	99.90

-4	0	2	6131.73	5301.14	286.81

-2	0	2	1514.97	1564.14	52.64

0	0	2	17.53	-10.65	36.73

2	0	2	8912.12	8130.70	191.02

4	0	2	8535.65	7219.84	152.82

6	0	2	19149.93	17369.03	388.45

8	0	2	1145.76	1279.95	104.47

10	0	2	3378.75	3275.89	152.35

12	0	2	2.11	34.48	243.50

-13	1	2	30.75	-127.85	227.24

-11	1	2	327.99	341.51	100.66

-9	1	2	10.75	-157.14	157.14

-7	1	2	1648.37	1641.79	103.37

-5	1	2	9914.50	9059.37	626.66

-3	1	2	9429.74	8538.13	196.65

-1	1	2	1938.88	2095.19	69.93

1	1	2	5083.20	5257.92	146.12

3	1	2	521.92	315.50	60.29

5	1	2	4820.86	4094.41	115.57

7	1	2	339.76	456.06	100.52

9	1	2	10145.49	8932.64	256.57

11	1	2	14059.19	13008.38	353.12

13	1	2	609.72	752.30	153.52

-14	2	2	1343.60	1221.13	177.09

-12	2	2	1777.65	1594.97	144.44

-10	2	2	1.44	42.48	91.68

-8	2	2	778.32	748.44	100.95

-6	2	2	1442.52	1442.77	65.92

-4	2	2	34.90	36.73	89.02

-2	2	2	7293.92	6926.09	180.23

0	2	2	6470.58	5914.63	159.69

2	2	2	6079.94	6101.49	178.36

4	2	2	2997.01	3179.15	97.12

6	2	2	12903.73	12617.34	347.35

8	2	2	3939.03	3666.55	150.00

10	2	2	12.44	13.46	181.40

12	2	2	3631.88	3662.05	200.31

-13	3	2	121.80	-154.20	234.67

-11	3	2	1424.76	1138.88	141.06

-9	3	2	118.76	11.92	157.01

-7	3	2	378.86	446.90	63.93

-5	3	2	3776.76	3881.78	114.82

-3	3	2	6639.73	7040.98	210.33

-1	3	2	443.69	313.10	54.40

1	3	2	2287.12	2621.07	79.16

3	3	2	10784.49	10381.25	258.70

5	3	2	287.25	264.83	77.67

7	3	2	13680.14	12822.21	272.66

9	3	2	1623.57	1543.96	126.91

11	3	2	9103.65	8647.68	246.17

13	3	2	474.46	672.79	151.69

-12	4	2	43.17	-228.50	228.50

-10	4	2	4643.53	4631.69	175.96

-8	4	2	290.46	373.72	66.57

-6	4	2	1256.66	1300.09	100.41

-4	4	2	1745.03	1701.86	89.77

-2	4	2	1747.82	1724.79	81.65

0	4	2	758.58	802.54	65.35

2	4	2	3319.45	3804.12	124.09

4	4	2	34409.50	33953.86	508.71

6	4	2	1395.18	1593.65	111.91

8	4	2	11739.78	11974.47	284.23

10	4	2	8475.17	8396.48	243.63

12	4	2	14.43	91.82	241.67

-13	5	2	4468.05	3869.18	225.44

-11	5	2	10838.74	9967.02	316.75

-9	5	2	6418.83	6431.06	356.27

-7	5	2	59885.50	60018.44	839.82

-5	5	2	1517.82	1707.46	104.62

-3	5	2	25233.52	24390.79	431.45

-1	5	2	82470.96	87759.09	764.77

1	5	2	116628.31	122042.50	907.28

3	5	2	69794.45	68290.70	725.99

5	5	2	2334.18	2601.55	122.18

7	5	2	38729.53	38745.01	675.80

9	5	2	1300.68	915.50	137.84

11	5	2	6539.86	6426.38	226.53

13	5	2	916.49	975.40	160.81

-12	6	2	3197.34	3130.75	200.43

-10	6	2	17478.08	17746.43	292.06

-8	6	2	3725.72	4024.21	175.37

-6	6	2	5608.02	5782.20	172.10

-4	6	2	16024.80	17853.70	422.86

-2	6	2	3789.40	3978.17	126.59

0	6	2	165423.30	173395.81	1176.61

2	6	2	1217.87	1354.25	98.16

4	6	2	1674.91	2181.00	115.99

6	6	2	540.40	543.00	107.53

8	6	2	2018.45	2219.77	151.32

10	6	2	6992.85	6782.73	224.31

12	6	2	1385.57	1478.16	179.90

-11	7	2	786.22	804.88	122.47

-9	7	2	686.53	797.46	126.74

-7	7	2	12137.96	13080.19	330.72

-5	7	2	1044.63	1184.28	105.72

-3	7	2	11748.09	12080.93	261.28

-1	7	2	13577.88	13361.13	370.67

1	7	2	9751.50	10282.52	233.35

3	7	2	62.43	134.44	90.70

5	7	2	13569.96	14090.94	311.25

7	7	2	3811.93	4151.87	176.22

9	7	2	2941.22	2726.43	165.23

11	7	2	822.21	1122.04	149.32

-10	8	2	1662.65	1855.44	168.69

-8	8	2	96.28	129.39	109.90

-6	8	2	4.40	55.65	172.70

-4	8	2	337.42	350.76	97.85

-2	8	2	4200.67	4744.70	154.78

0	8	2	12.97	70.79	142.57

2	8	2	1132.26	1254.15	106.29

4	8	2	7664.11	7885.85	248.43

6	8	2	2054.53	1935.10	150.06

8	8	2	643.48	628.80	118.05

10	8	2	259.54	196.54	137.38

-9	9	2	2760.70	3191.56	189.76

-7	9	2	3165.15	3427.59	173.65

-5	9	2	3823.00	4066.16	179.02

-3	9	2	1254.56	1323.41	116.80

-1	9	2	1893.60	2016.43	125.94

1	9	2	1454.69	1522.90	120.74

3	9	2	159.96	69.81	97.85

5	9	2	1318.89	1268.16	127.74

7	9	2	0.09	-206.63	206.63

9	9	2	27.24	-90.84	252.33

11	9	2	110.84	-191.63	278.41

-8	10	2	34.94	37.57	217.56

-6	10	2	46.82	32.38	160.37

-4	10	2	4470.78	4782.02	195.03

-2	10	2	5659.90	6234.24	201.26

0	10	2	1360.93	1335.91	127.32

2	10	2	1327.68	1277.42	131.11

4	10	2	516.73	710.24	110.05

6	10	2	40.62	-125.74	206.07

8	10	2	9.72	-127.71	132.05

10	10	2	285.30	56.08	156.87

-7	11	2	13002.49	12859.41	386.95

-5	11	2	3275.19	3578.93	178.42

-3	11	2	4617.02	4635.37	183.66

-1	11	2	2081.22	1859.03	148.23

1	11	2	1588.95	1450.37	137.56

3	11	2	161.47	183.36	107.38

5	11	2	2043.91	2106.77	159.31

7	11	2	3274.83	3544.49	193.14

9	11	2	2769.04	2737.51	193.40

-6	12	2	55.54	-181.54	239.43

-4	12	2	169.06	285.98	123.64

-2	12	2	565.62	332.97	133.19

0	12	2	483.77	428.15	123.23

2	12	2	20.31	38.83	112.29

4	12	2	3306.73	3603.19	182.91

6	12	2	119.22	115.79	258.78

8	12	2	86.68	494.01	134.16

-5	13	2	81.83	120.00	125.60

-3	13	2	284.69	270.14	137.81

-1	13	2	1255.35	1222.24	146.80

1	13	2	916.82	1025.60	137.40

3	13	2	759.89	788.49	150.16

5	13	2	1300.34	1169.38	162.79

-2	14	2	2417.31	2128.84	177.68

0	14	2	1153.44	1343.35	160.12

2	14	2	1572.89	1498.81	170.23

-5	-15	3	1017.83	918.21	161.24

-3	-15	3	46.41	123.36	256.82

-1	-15	3	2665.11	2195.28	180.36

1	-15	3	1278.41	1240.18	156.34

-6	-14	3	443.58	0.00	269.03

-4	-14	3	3334.63	3206.48	182.07

-2	-14	3	743.76	640.72	147.07

0	-14	3	4207.24	3960.78	199.35

2	-14	3	1328.79	1333.59	147.51

4	-14	3	3099.39	2765.02	189.91

-9	-13	3	289.76	492.90	132.06

-7	-13	3	753.64	1039.31	141.04

-5	-13	3	146.50	234.81	112.99

-3	-13	3	10291.54	10156.08	322.21

-1	-13	3	217.58	239.86	111.87

1	-13	3	6298.75	6105.21	213.47

3	-13	3	725.69	721.61	130.67

5	-13	3	3956.06	3449.06	213.23

-10	-12	3	364.87	360.57	153.51

-8	-12	3	1123.54	1536.15	149.60

-6	-12	3	2011.55	1888.42	159.45

-4	-12	3	1208.63	1016.14	138.95

-2	-12	3	2447.04	2809.81	156.94

0	-12	3	5553.31	5894.74	204.48

2	-12	3	6645.34	6426.55	212.09

4	-12	3	1645.10	1855.47	156.77

6	-12	3	7884.93	7737.84	220.33

8	-12	3	970.19	861.00	172.45

-11	-11	3	1413.50	1789.58	166.44

-9	-11	3	11082.86	11025.01	361.14

-7	-11	3	213.81	87.34	110.33

-5	-11	3	15498.41	15601.30	364.25

-3	-11	3	31290.67	31333.41	680.98

-1	-11	3	39257.40	40707.38	761.54

1	-11	3	12990.39	13147.64	334.01

3	-11	3	3179.82	3556.79	166.22

5	-11	3	8258.29	8369.28	296.89

7	-11	3	8259.40	8248.14	264.92

9	-11	3	9520.75	9240.56	295.70

-12	-10	3	4785.05	5066.67	239.63

-10	-10	3	1400.91	1605.36	150.17

-8	-10	3	4638.63	4710.68	193.91

-6	-10	3	11583.63	11854.33	321.96

-4	-10	3	6538.11	7020.22	196.69

-2	-10	3	9823.78	9881.30	265.57

0	-10	3	15.31	167.66	88.74

2	-10	3	734.28	822.02	100.95

4	-10	3	2819.03	2854.91	298.91

6	-10	3	1837.80	2080.77	141.49

8	-10	3	4006.04	3719.07	202.71

-11	-9	3	7312.31	7504.40	253.79

-9	-9	3	2848.74	3387.32	177.15

-7	-9	3	1503.67	1722.56	128.87

-5	-9	3	34.18	214.48	87.05

-3	-9	3	1271.03	1266.40	112.04

-1	-9	3	612.11	810.66	93.52

1	-9	3	0.29	-20.47	145.65

3	-9	3	2591.52	2821.90	96.37

5	-9	3	11.25	-67.99	99.39

7	-9	3	9.83	-15.28	175.65

9	-9	3	800.72	697.79	154.64

-12	-8	3	2199.25	2275.77	177.96

-10	-8	3	307.08	528.94	116.36

-8	-8	3	203.23	82.01	119.16

-6	-8	3	11461.36	12156.27	288.05

-4	-8	3	19.37	261.86	79.34

-2	-8	3	5258.62	5660.10	150.93

0	-8	3	16604.89	18387.09	421.03

2	-8	3	33.27	10.03	121.61

4	-8	3	87.82	10.65	156.59

6	-8	3	78.97	197.10	97.43

8	-8	3	2716.75	2667.69	161.72

10	-8	3	789.79	810.93	140.06

-13	-7	3	7365.37	7627.74	270.20

-11	-7	3	8974.91	8571.66	243.50

-9	-7	3	25580.25	27410.68	649.54

-7	-7	3	1088.13	958.40	115.68

-5	-7	3	21650.54	21663.14	466.71

-3	-7	3	1032.70	1261.77	89.33

-1	-7	3	1409.48	1620.84	90.46

1	-7	3	13350.65	14019.49	246.57

3	-7	3	17.77	275.46	79.48

5	-7	3	31307.50	33878.90	617.64

7	-7	3	1124.09	1078.12	125.35

9	-7	3	336.19	377.81	121.41

11	-7	3	424.90	323.98	152.39

-14	-6	3	362.66	493.05	144.68

-12	-6	3	1024.05	1347.13	138.67

-10	-6	3	409.38	-88.32	233.84

-8	-6	3	8.37	54.11	139.90

-6	-6	3	3529.83	3809.64	130.22

-4	-6	3	7110.84	7338.75	185.48

-2	-6	3	18157.65	19133.32	364.41

0	-6	3	153.73	181.03	45.48

2	-6	3	5042.90	5386.75	163.03

4	-6	3	392.08	374.33	91.27

6	-6	3	1048.59	1406.11	108.25

8	-6	3	105.22	-65.89	104.72

10	-6	3	2159.52	2224.90	164.78

12	-6	3	3702.68	3883.69	230.89

-13	-5	3	407.73	660.03	143.98

-11	-5	3	1500.44	1719.29	145.83

-9	-5	3	2625.44	2552.60	131.43

-7	-5	3	295.42	326.79	86.92

-5	-5	3	469.82	520.30	76.41

-3	-5	3	67.43	-73.74	98.13

-1	-5	3	547.90	641.38	43.13

1	-5	3	1091.20	1082.56	70.54

3	-5	3	8098.41	9072.00	196.67

5	-5	3	2029.04	2438.20	122.87

7	-5	3	2.19	33.22	154.34

9	-5	3	62.67	-69.67	190.65

11	-5	3	514.76	506.67	141.74

-14	-4	3	66.52	-97.01	141.73

-12	-4	3	154.19	31.96	197.38

-10	-4	3	3024.18	2994.05	157.25

-8	-4	3	3392.06	3259.20	126.42

-6	-4	3	12465.00	12088.79	319.79

-4	-4	3	9660.02	9220.44	249.40

-2	-4	3	694.21	625.41	39.20

0	-4	3	120.64	149.30	48.65

2	-4	3	49.71	118.18	54.95

4	-4	3	33068.48	37179.11	536.46

6	-4	3	8128.04	8961.12	232.66

8	-4	3	6764.56	7031.22	241.35

10	-4	3	4445.42	4529.77	187.03

12	-4	3	16.31	45.28	142.00

-13	-3	3	102.63	278.83	129.81

-11	-3	3	38.40	109.62	99.53

-9	-3	3	488.03	401.11	96.74

-7	-3	3	212.39	193.46	85.66

-5	-3	3	2525.67	2301.42	89.53

-3	-3	3	3632.09	3326.14	73.44

-1	-3	3	2728.69	2693.09	89.60

1	-3	3	9633.26	10768.66	221.74

3	-3	3	1616.31	1671.71	82.62

5	-3	3	167.38	235.10	82.99

7	-3	3	504.86	767.32	102.21

9	-3	3	4569.57	4676.21	175.54

11	-3	3	53.79	82.71	124.06

13	-3	3	3655.28	3901.61	225.27

-14	-2	3	411.60	503.57	143.70

-12	-2	3	4174.85	3908.80	183.79

-10	-2	3	140.04	88.18	95.05

-8	-2	3	651.75	580.74	99.69

-6	-2	3	1418.04	1215.57	85.69

-4	-2	3	285.05	280.91	64.14

-2	-2	3	9891.22	9752.33	192.54

0	-2	3	93.30	192.34	49.91

2	-2	3	202.80	298.20	58.46

4	-2	3	6829.20	6905.36	166.70

6	-2	3	24599.44	22945.60	470.08

8	-2	3	3917.71	3596.13	150.42

10	-2	3	4354.48	4499.10	182.68

12	-2	3	506.60	591.48	143.42

-13	-1	3	289.79	224.30	130.38

-11	-1	3	4.10	-165.13	165.13

-9	-1	3	317.97	202.02	94.07

-7	-1	3	1311.20	1422.03	95.92

-5	-1	3	13859.09	12919.99	479.02

-3	-1	3	8155.47	8021.36	190.05

-1	-1	3	22.06	160.65	45.84

1	-1	3	578.15	495.61	58.62

3	-1	3	2524.34	2616.20	89.83

5	-1	3	137.79	106.82	79.35

7	-1	3	120.52	327.34	91.26

9	-1	3	4613.44	4574.51	169.23

11	-1	3	5484.93	5124.60	206.99

13	-1	3	53.62	20.89	250.79

-14	0	3	759.22	729.46	160.53

-12	0	3	1731.43	1562.01	143.17

-10	0	3	4778.18	4121.02	161.24

-8	0	3	229.90	251.22	90.84

-6	0	3	3763.35	3523.99	79.09

-4	0	3	9599.81	9495.81	229.00

-2	0	3	929.55	737.29	55.41

0	0	3	408.23	463.32	53.85

2	0	3	2339.61	1776.02	73.70

4	0	3	27291.47	23675.83	387.63

6	0	3	4943.84	4629.19	145.59

8	0	3	9698.00	9518.38	248.43

10	0	3	502.93	432.79	118.05

12	0	3	3957.62	3640.08	205.80

-13	1	3	26415.29	24052.75	713.15

-11	1	3	31.35	117.05	100.79

-9	1	3	9757.68	9289.28	249.13

-7	1	3	23732.66	21722.73	1144.04

-5	1	3	7985.56	8145.76	171.13

-3	1	3	47285.16	44783.54	446.59

-1	1	3	6136.99	5952.82	159.92

1	1	3	229868.47	215443.73	934.55

3	1	3	94886.76	97533.66	719.20

5	1	3	37458.80	32965.09	505.96

7	1	3	9437.51	8612.13	232.03

9	1	3	17.33	-148.31	193.87

11	1	3	16600.78	14552.76	379.99

13	1	3	158.41	83.13	253.04

-14	2	3	7326.98	7374.98	264.72

-12	2	3	2485.33	2112.28	162.97

-10	2	3	9888.85	8853.21	270.57

-8	2	3	777.01	769.32	85.25

-6	2	3	161509.41	161332.30	1151.18

-4	2	3	31563.85	31536.90	438.62

-2	2	3	24835.29	21375.50	312.00

0	2	3	91782.48	86914.59	602.56

2	2	3	113940.50	118991.47	777.78

4	2	3	78496.13	77104.05	723.63

6	2	3	15915.27	15295.54	407.99

8	2	3	26848.95	23919.59	541.75

10	2	3	6866.36	6108.88	208.18

12	2	3	5489.76	4889.09	224.80

-13	3	3	2484.16	2236.04	174.18

-11	3	3	2163.42	2001.53	148.52

-9	3	3	6414.38	6152.09	138.98

-7	3	3	9571.28	9550.68	240.05

-5	3	3	283.66	179.17	73.04

-3	3	3	25287.22	25295.84	393.72

-1	3	3	1208.54	919.98	64.52

1	3	3	1026.74	1284.39	70.54

3	3	3	25417.07	27005.62	423.21

5	3	3	1210.72	1323.11	101.39

7	3	3	130.90	-168.36	168.36

9	3	3	450.28	437.13	124.35

11	3	3	3460.71	3487.21	183.76

13	3	3	2386.36	2251.12	201.80

-12	4	3	352.75	350.34	128.70

-10	4	3	5336.55	5206.28	326.91

-8	4	3	17.72	-128.27	164.43

-6	4	3	1301.61	1258.03	101.81

-4	4	3	78.84	134.02	68.41

-2	4	3	10714.94	11356.86	286.16

0	4	3	1259.41	1379.53	78.12

2	4	3	240.80	302.82	72.34

4	4	3	78.15	15.56	133.46

6	4	3	3346.26	3360.06	137.50

8	4	3	2066.23	2163.04	131.41

10	4	3	1273.26	997.37	140.78

12	4	3	133.28	-153.22	284.16

-13	5	3	2.12	-253.73	253.73

-11	5	3	1627.29	1614.75	105.50

-9	5	3	1753.56	1778.16	141.22

-7	5	3	1322.46	1358.65	113.16

-5	5	3	18122.89	18480.01	437.87

-3	5	3	2383.52	2429.37	104.94

-1	5	3	2525.29	2854.91	105.09

1	5	3	307.45	332.41	76.83

3	5	3	12485.02	13289.40	350.68

5	5	3	17.15	-3.36	90.14

7	5	3	419.74	527.28	101.92

9	5	3	1839.63	2086.13	156.92

11	5	3	3.85	-236.91	236.91

-12	6	3	308.50	225.85	188.77

-10	6	3	2694.66	2591.33	161.57

-8	6	3	4663.32	5254.60	187.61

-6	6	3	175.94	346.54	91.54

-4	6	3	34.64	31.68	86.35

-2	6	3	382.43	347.55	84.68

0	6	3	4724.79	4940.69	143.05

2	6	3	246.51	392.12	82.71

4	6	3	7368.95	7737.49	231.33

6	6	3	118.04	241.68	101.21

8	6	3	601.22	581.27	131.93

10	6	3	12.90	-225.97	225.97

12	6	3	580.36	901.46	153.79

-11	7	3	280.92	342.62	150.98

-9	7	3	10862.49	11469.67	329.98

-7	7	3	2987.71	3138.43	159.35

-5	7	3	23811.85	24652.49	561.76

-3	7	3	8551.02	8749.63	234.62

-1	7	3	1073.62	1059.24	100.96

1	7	3	423.37	527.85	87.20

3	7	3	1515.91	1446.40	117.94

5	7	3	6817.90	7102.57	198.53

7	7	3	62.16	33.78	118.46

9	7	3	5440.52	5824.17	218.35

11	7	3	636.33	894.74	152.68

-10	8	3	757.54	692.45	141.88

-8	8	3	6718.96	7037.14	225.99

-6	8	3	414.30	422.40	116.22

-4	8	3	1744.37	1664.34	124.39

-2	8	3	662.52	848.10	95.62

0	8	3	1260.40	1349.95	109.66

2	8	3	3687.26	3981.35	149.71

4	8	3	98.01	177.33	100.37

6	8	3	4332.60	4425.51	184.79

8	8	3	1440.94	1392.67	157.19

10	8	3	1804.56	2048.29	176.41

-9	9	3	664.93	671.69	142.02

-7	9	3	479.33	355.81	130.10

-5	9	3	788.15	666.95	125.90

-3	9	3	1466.52	1446.58	130.69

-1	9	3	2697.07	2784.73	137.04

1	9	3	33.16	91.12	89.44

3	9	3	15.81	0.00	180.55

5	9	3	45.57	15.14	200.18

7	9	3	1268.95	1523.45	136.57

9	9	3	29.22	-12.76	138.08

-8	10	3	0.27	-247.14	247.14

-6	10	3	19.53	100.37	107.52

-4	10	3	9330.56	9578.01	310.80

-2	10	3	1804.13	1840.44	138.69

0	10	3	8197.23	7794.77	222.01

2	10	3	558.22	324.56	116.22

4	10	3	71.43	-175.93	208.03

6	10	3	876.91	1006.81	137.12

8	10	3	2403.86	2531.23	185.26

-7	11	3	3266.71	3225.89	189.21

-5	11	3	761.40	799.85	138.10

-3	11	3	94.09	221.35	108.92

-1	11	3	28.02	-206.49	206.49

1	11	3	23.60	-201.58	201.58

3	11	3	22.42	-96.73	205.09

5	11	3	111.14	34.77	214.20

7	11	3	5865.01	5657.29	245.57

-6	12	3	38.20	41.49	138.64

-4	12	3	1161.42	983.16	150.45

-2	12	3	2215.57	1994.06	166.74

0	12	3	433.10	511.28	124.21

2	12	3	164.57	124.49	130.23

4	12	3	275.16	249.12	132.76

6	12	3	1573.09	1548.45	172.89

-3	13	3	1630.87	1481.16	165.60

-1	13	3	244.56	293.41	128.27

1	13	3	53.63	84.39	125.32

3	13	3	1752.73	2108.14	169.53

5	13	3	99.63	-224.58	224.58

-5	-15	4	4347.02	4266.25	225.02

-3	-15	4	1920.51	1651.47	168.84

-1	-15	4	16011.18	14789.42	420.17

1	-15	4	7650.73	7008.38	252.80

-8	-14	4	7736.42	7892.24	279.75

-6	-14	4	4897.59	4441.57	222.52

-4	-14	4	7483.24	7363.76	247.76

-2	-14	4	4439.04	4305.40	199.78

0	-14	4	3664.14	3196.74	194.84

2	-14	4	2313.36	2073.31	172.21

4	-14	4	1313.08	1544.45	160.83

-9	-13	4	4133.74	3998.45	214.77

-7	-13	4	3332.06	3093.15	189.08

-5	-13	4	1285.24	1342.71	149.33

-3	-13	4	865.86	821.88	131.09

-1	-13	4	1871.46	1812.79	144.30

1	-13	4	12.56	49.06	202.28

3	-13	4	716.67	779.65	126.88

5	-13	4	588.92	619.35	99.29

-10	-12	4	1161.64	1357.66	167.27

-8	-12	4	4446.17	4379.91	203.43

-6	-12	4	3274.37	3476.19	175.76

-4	-12	4	2051.52	2187.60	153.84

-2	-12	4	547.47	633.27	112.72

0	-12	4	5993.01	6354.81	205.34

2	-12	4	851.46	784.03	121.28

4	-12	4	5747.76	5778.16	151.17

6	-12	4	4234.68	4060.92	205.38

-11	-11	4	10203.94	10221.46	297.29

-9	-11	4	11056.54	11320.39	348.36

-7	-11	4	3135.34	3008.91	170.57

-5	-11	4	3228.70	3456.71	163.56

-3	-11	4	3303.84	3231.99	153.05

-1	-11	4	20341.99	20966.70	551.14

1	-11	4	106.99	-123.50	173.13

3	-11	4	4087.12	4231.58	125.63

5	-11	4	3650.67	3298.14	176.61

7	-11	4	41.40	-62.66	135.14

-12	-10	4	5407.85	6185.67	253.68

-10	-10	4	225.04	449.16	123.79

-8	-10	4	1849.33	1533.60	146.68

-6	-10	4	11.61	-178.31	178.31

-4	-10	4	701.06	795.94	101.37

-2	-10	4	1992.15	2113.69	124.12

0	-10	4	5758.68	6205.24	177.43

2	-10	4	12296.49	12288.66	599.41

4	-10	4	853.61	759.64	121.42

6	-10	4	1672.65	1774.44	143.31

8	-10	4	187.58	231.31	131.92

-13	-9	4	392.24	-64.35	280.52

-11	-9	4	4028.87	4059.02	205.94

-9	-9	4	9.77	80.04	187.56

-7	-9	4	2212.37	2371.22	145.30

-5	-9	4	189.27	-129.81	178.60

-3	-9	4	364.69	666.35	94.49

-1	-9	4	191.72	49.35	146.64

1	-9	4	772.00	826.73	71.33

3	-9	4	5742.60	5929.06	173.08

5	-9	4	519.31	426.90	108.51

7	-9	4	906.12	899.57	129.13

9	-9	4	510.03	455.91	143.00

-12	-8	4	850.88	929.13	149.60

-10	-8	4	211.58	190.66	106.68

-8	-8	4	2558.81	2955.73	150.78

-6	-8	4	8123.40	8570.75	253.68

-4	-8	4	673.24	749.27	97.02

-2	-8	4	5278.42	5575.58	149.80

0	-8	4	358.80	448.86	61.40

2	-8	4	129.19	28.04	84.67

4	-8	4	3075.99	3547.43	148.42

6	-8	4	5289.94	5390.84	183.29

8	-8	4	14009.04	14290.82	366.31

10	-8	4	12.23	39.11	240.69

-13	-7	4	9.40	-65.18	137.66

-11	-7	4	1468.27	1604.70	149.76

-9	-7	4	1306.23	1294.25	130.41

-7	-7	4	5.27	-167.24	167.24

-5	-7	4	2.07	-106.68	132.47

-3	-7	4	15.03	30.98	69.81

-1	-7	4	1854.61	1901.11	103.10

1	-7	4	3733.75	3829.60	127.71

3	-7	4	6873.35	7890.69	218.96

5	-7	4	15148.12	15167.93	441.66

7	-7	4	11.97	165.56	95.04

9	-7	4	329.13	16.40	244.21

11	-7	4	233.75	103.46	290.47

-14	-6	4	655.49	394.66	156.46

-12	-6	4	181.60	50.19	226.40

-10	-6	4	35.35	-58.32	109.90

-8	-6	4	542.99	405.18	100.10

-6	-6	4	2874.29	2847.05	122.76

-4	-6	4	0.11	14.58	65.75

-2	-6	4	3.69	3.64	76.82

0	-6	4	4668.66	5054.20	151.66

2	-6	4	349.79	385.40	80.05

4	-6	4	10006.66	11114.64	251.63

6	-6	4	5049.97	5635.30	172.77

8	-6	4	4825.84	5429.55	186.35

10	-6	4	6482.66	7058.14	236.35

12	-6	4	53.31	21.73	277.98

-13	-5	4	735.63	788.77	147.07

-11	-5	4	0.03	78.50	199.20

-9	-5	4	4429.22	4141.91	151.55

-7	-5	4	1388.03	1529.13	105.74

-5	-5	4	2529.03	2577.33	101.86

-3	-5	4	23092.03	24035.44	277.34

-1	-5	4	2846.95	3202.16	91.93

1	-5	4	7288.68	8400.55	246.17

3	-5	4	1804.65	1834.69	98.05

5	-5	4	106.41	180.42	89.44

7	-5	4	2681.16	2895.03	140.55

9	-5	4	230.03	302.67	115.66

11	-5	4	1139.64	1136.13	161.24

-14	-4	4	4316.44	4427.19	225.16

-12	-4	4	1329.83	1252.29	139.52

-10	-4	4	610.25	623.75	104.87

-8	-4	4	38.34	9.67	145.65

-6	-4	4	20196.03	19902.48	405.37

-4	-4	4	13533.12	13067.46	205.96

-2	-4	4	4826.68	5550.23	128.57

0	-4	4	8344.80	8483.94	218.87

2	-4	4	3083.87	3542.24	102.60

4	-4	4	103.55	72.76	80.89

6	-4	4	4927.92	5421.20	158.05

8	-4	4	16475.77	17407.19	507.78

10	-4	4	524.53	545.50	129.40

12	-4	4	2896.33	2988.37	201.26

-13	-3	4	4131.21	4042.70	199.07

-11	-3	4	15.60	-150.56	174.67

-9	-3	4	27021.38	23202.51	531.70

-7	-3	4	17024.66	15520.80	388.45

-5	-3	4	10889.02	10165.42	217.06

-3	-3	4	17707.22	19585.71	311.81

-1	-3	4	2481.85	2657.56	75.24

1	-3	4	15632.56	15041.48	276.23

3	-3	4	10530.27	12070.67	293.49

5	-3	4	103830.03	114354.50	997.43

7	-3	4	262.24	190.24	96.31

9	-3	4	3775.85	3790.61	167.51

11	-3	4	1180.53	1120.58	151.29

13	-3	4	119.81	-44.02	283.59

-14	-2	4	598.97	481.44	151.13

-12	-2	4	33943.76	30384.48	729.41

-10	-2	4	5435.03	5288.70	173.06

-8	-2	4	497.19	673.95	95.76

-6	-2	4	38829.09	37280.16	1047.07

-4	-2	4	113498.10	116925.38	788.44

-2	-2	4	337521.50	348042.63	1242.84

0	-2	4	4511.57	4317.43	108.94

2	-2	4	85046.35	88498.36	671.18

4	-2	4	59665.04	68689.25	694.58

6	-2	4	27756.37	26250.45	518.79

8	-2	4	8879.28	8861.99	256.22

10	-2	4	85.35	279.67	116.77

12	-2	4	31780.60	29722.27	799.19

-13	-1	4	6164.49	5807.04	226.93

-11	-1	4	118.44	13.60	104.72

-9	-1	4	5374.76	5018.58	156.79

-7	-1	4	7142.42	6827.64	137.18

-5	-1	4	49713.81	48700.99	550.14

-3	-1	4	25051.74	24984.25	336.84

-1	-1	4	5500.00	5501.96	162.64

1	-1	4	2664.32	2392.66	77.50

3	-1	4	1057.94	1159.27	84.85

5	-1	4	2624.85	2441.94	116.73

7	-1	4	7.61	-39.53	164.99

9	-1	4	8133.96	7766.31	266.68

11	-1	4	784.82	981.00	136.14

13	-1	4	157.68	86.21	147.20

-14	0	4	147.40	117.05	148.74

-12	0	4	865.31	544.00	122.12

-10	0	4	7963.41	7072.99	199.69

-8	0	4	1322.91	1240.09	103.49

-6	0	4	3668.24	3477.88	114.67

-4	0	4	3019.64	3177.30	88.85

-2	0	4	10468.07	10079.65	211.98

0	0	4	1160.62	876.34	63.27

2	0	4	2043.40	1495.55	79.42

4	0	4	316.81	387.51	80.33

6	0	4	11.74	26.77	165.84

8	0	4	135.47	147.62	100.51

10	0	4	57.45	-24.25	118.03

12	0	4	3146.89	3147.88	198.33

-13	1	4	1035.44	1085.77	150.58

-11	1	4	52.43	70.93	186.58

-9	1	4	454.59	248.84	174.97

-7	1	4	2391.19	2385.17	114.47

-5	1	4	9970.77	9635.14	271.26

-3	1	4	5189.62	5066.50	126.47

-1	1	4	0.80	-84.81	85.37

1	1	4	4396.99	3760.27	114.36

3	1	4	12877.32	12433.29	297.03

5	1	4	426.82	348.40	97.02

7	1	4	653.48	732.29	101.93

9	1	4	1534.57	1433.69	131.81

11	1	4	850.73	841.51	137.26

13	1	4	1540.41	1274.73	182.00

-14	2	4	5348.30	4793.84	240.91

-12	2	4	1212.20	1215.94	140.92

-10	2	4	9656.93	9345.30	678.69

-8	2	4	6828.41	6861.38	219.76

-6	2	4	18372.95	17774.21	400.21

-4	2	4	1224.30	1345.95	78.54

-2	2	4	522.27	458.36	60.43

0	2	4	1074.34	1080.80	67.32

2	2	4	1521.34	1596.14	82.20

4	2	4	5941.71	6129.34	176.28

6	2	4	2001.70	1994.20	126.23

8	2	4	1271.71	1310.80	119.33

10	2	4	1956.39	2003.14	152.44

12	2	4	102.74	-114.53	272.66

-13	3	4	2221.96	2455.13	175.02

-11	3	4	1448.01	1434.58	100.39

-9	3	4	660.57	681.24	105.57

-7	3	4	7294.69	7313.27	215.87

-5	3	4	14931.56	14690.16	359.28

-3	3	4	972.71	870.01	74.32

-1	3	4	36863.59	37196.60	471.89

1	3	4	17118.18	17616.08	337.32

3	3	4	0.50	109.06	75.56

5	3	4	2275.48	2190.65	126.11

7	3	4	2369.00	2306.47	130.72

9	3	4	2647.22	3033.95	165.23

11	3	4	410.82	627.08	140.05

-12	4	4	2185.77	2261.07	139.26

-10	4	4	801.18	815.01	135.72

-8	4	4	14539.38	15948.06	461.20

-6	4	4	1110.54	1227.24	98.16

-4	4	4	9490.71	9832.19	210.47

-2	4	4	4397.16	4940.75	151.77

0	4	4	894.23	870.67	79.51

2	4	4	12511.14	12431.22	325.32

4	4	4	113.08	111.59	90.00

6	4	4	15085.88	15870.64	434.09

8	4	4	1.62	-70.09	206.35

10	4	4	1230.12	1353.78	141.90

12	4	4	757.75	1014.77	162.63

-13	5	4	473.44	303.12	172.02

-11	5	4	722.93	751.76	134.03

-9	5	4	1236.11	1155.67	136.85

-7	5	4	1439.88	1424.45	125.51

-5	5	4	5374.25	6004.45	197.38

-3	5	4	1975.69	1937.90	107.86

-1	5	4	33.49	-92.10	128.83

1	5	4	208.77	213.93	80.75

3	5	4	717.75	780.41	101.09

5	5	4	4911.67	4671.07	168.57

7	5	4	1134.86	1108.28	123.11

9	5	4	1076.72	1222.93	140.77

11	5	4	1376.90	1741.49	166.16

-12	6	4	350.86	498.52	141.17

-10	6	4	3.62	-223.45	223.45

-8	6	4	64.93	58.46	166.40

-6	6	4	1087.91	1076.45	110.35

-4	6	4	93.72	74.16	85.37

-2	6	4	11340.19	11190.67	246.38

0	6	4	4816.80	4960.55	144.87

2	6	4	153.74	183.93	91.26

4	6	4	1676.17	1573.78	119.77

6	6	4	994.45	1001.96	123.67

8	6	4	751.87	757.24	139.64

10	6	4	3326.50	3561.11	200.16

-11	7	4	142.50	305.74	118.18

-9	7	4	105.21	-43.74	110.05

-7	7	4	603.10	712.77	120.99

-5	7	4	6277.27	6522.06	190.36

-3	7	4	10.36	65.04	150.42

-1	7	4	2601.88	2481.76	126.39

1	7	4	4591.37	4254.32	149.05

3	7	4	34.31	35.33	156.86

5	7	4	3727.75	3915.74	169.34

7	7	4	3493.22	4017.11	182.23

9	7	4	3830.40	4204.11	201.16

11	7	4	5088.71	5062.89	245.25

-10	8	4	2.23	-175.37	221.35

-8	8	4	1343.83	1204.19	138.54

-6	8	4	3566.03	3845.63	172.97

-4	8	4	830.20	836.48	115.95

-2	8	4	843.23	1015.26	106.70

0	8	4	8029.11	8084.30	239.04

2	8	4	382.37	404.88	94.07

4	8	4	1352.86	1291.04	136.44

6	8	4	76.76	31.26	200.04

8	8	4	1845.93	2012.31	160.70

10	8	4	2462.85	2911.14	187.36

-9	9	4	2027.68	2087.77	179.22

-7	9	4	440.53	346.00	133.46

-5	9	4	21.80	-115.09	115.09

-3	9	4	4173.22	4158.38	175.10

-1	9	4	2044.03	1968.33	135.06

1	9	4	818.29	797.92	105.44

3	9	4	552.10	409.94	122.53

5	9	4	1553.24	1468.58	152.28

7	9	4	4661.43	4507.54	216.07

9	9	4	2819.48	2624.66	207.01

-8	10	4	3778.84	3466.05	202.42

-6	10	4	10175.89	10497.18	333.14

-4	10	4	1156.80	1159.28	123.11

-2	10	4	754.92	725.55	120.01

0	10	4	17934.36	17513.27	390.84

2	10	4	10907.25	10084.27	315.26

4	10	4	18699.13	21021.76	621.28

6	10	4	1801.44	2073.98	167.01

8	10	4	8036.50	7994.55	269.53

-7	11	4	14779.15	14763.54	423.87

-5	11	4	1281.00	1318.30	151.43

-3	11	4	10774.64	10816.87	333.18

-1	11	4	13787.91	12944.54	354.19

1	11	4	12976.56	13431.45	359.05

3	11	4	5705.73	5350.00	216.25

5	11	4	16.84	-224.99	224.99

7	11	4	4549.43	4281.58	223.20

-6	12	4	243.22	621.03	148.88

-4	12	4	2210.51	2063.58	183.99

-2	12	4	2434.26	2410.22	170.96

0	12	4	5282.51	5461.10	220.02

2	12	4	12002.54	11803.07	371.72

4	12	4	1102.05	1167.24	147.78

6	12	4	970.46	1047.61	168.81

-3	13	4	1448.92	1439.32	169.10

-1	13	4	5285.27	4895.41	232.49

1	13	4	2194.34	1852.37	169.40

3	13	4	624.06	637.05	153.09

-5	-15	5	43.35	62.52	194.29

-3	-15	5	380.61	671.52	128.13

-1	-15	5	429.61	266.79	149.45

1	-15	5	55.99	82.29	245.32

-8	-14	5	3668.23	3696.67	213.63

-6	-14	5	423.56	323.00	144.40

-4	-14	5	5121.33	4867.71	211.59

-2	-14	5	819.19	695.55	140.76

0	-14	5	5914.03	5340.24	210.78

2	-14	5	8439.39	7760.77	253.69

4	-14	5	436.58	253.44	224.38

-9	-13	5	726.90	999.48	146.51

-7	-13	5	241.06	269.72	132.90

-5	-13	5	1619.34	1634.18	141.63

-3	-13	5	12.75	191.07	108.78

-1	-13	5	2606.08	2918.80	160.03

1	-13	5	1669.65	1530.01	132.23

3	-13	5	420.27	556.74	151.55

5	-13	5	19.88	101.49	237.61

-10	-12	5	0.91	-271.39	271.39

-8	-12	5	2626.67	2695.88	183.73

-6	-12	5	971.38	1208.46	133.34

-4	-12	5	1136.60	890.22	137.97

-2	-12	5	72.91	15.00	109.48

0	-12	5	115.76	227.66	110.47

2	-12	5	1280.97	1184.04	101.45

4	-12	5	2038.18	2046.18	153.70

6	-12	5	3946.94	4015.81	203.83

-11	-11	5	1090.64	1262.86	177.50

-9	-11	5	2655.71	2531.11	167.18

-7	-11	5	2354.28	2203.71	167.74

-5	-11	5	120.11	58.04	187.01

-3	-11	5	518.36	456.90	113.00

-1	-11	5	3543.12	3438.41	161.05

1	-11	5	3997.45	4156.94	247.70

3	-11	5	8778.74	8907.99	227.50

5	-11	5	8423.06	8445.84	237.99

7	-11	5	1941.19	2076.54	173.33

-12	-10	5	118.98	103.04	133.04

-10	-10	5	1.62	0.00	205.37

-8	-10	5	1799.04	1995.23	148.51

-6	-10	5	1.36	-9.11	101.35

-4	-10	5	421.04	535.41	107.39

-2	-10	5	210.93	197.53	90.56

0	-10	5	2402.69	2538.49	93.89

2	-10	5	1072.70	1032.83	110.63

4	-10	5	66.29	-27.20	181.12

6	-10	5	2213.65	2335.87	159.74

8	-10	5	1288.34	1089.75	158.86

-13	-9	5	114.06	191.35	139.34

-11	-9	5	12.01	-53.69	207.75

-9	-9	5	2062.89	2186.91	151.46

-7	-9	5	1098.05	1356.31	124.37

-5	-9	5	6693.84	7283.30	235.75

-3	-9	5	452.53	618.13	97.58

-1	-9	5	3548.20	3539.93	158.62

1	-9	5	46.37	51.59	147.05

3	-9	5	8247.39	7781.58	240.45

5	-9	5	476.78	618.55	105.71

7	-9	5	1014.36	995.63	143.01

9	-9	5	52.10	284.85	135.70

-12	-8	5	1924.44	2160.68	174.31

-10	-8	5	826.19	678.87	140.06

-8	-8	5	7267.00	8663.33	274.92

-6	-8	5	311.16	342.21	95.05

-4	-8	5	3357.40	3398.31	128.10

-2	-8	5	3.87	-44.17	98.65

0	-8	5	23128.15	24246.91	500.75

2	-8	5	4291.01	4222.15	142.31

4	-8	5	709.54	608.49	104.31

6	-8	5	5472.46	5828.54	189.61

8	-8	5	2526.21	2593.64	170.54

10	-8	5	769.27	617.58	157.02

-13	-7	5	1320.81	1347.46	161.53

-11	-7	5	1675.96	1785.66	144.71

-9	-7	5	505.54	554.06	121.27

-7	-7	5	1692.63	1817.52	118.22

-5	-7	5	47.18	27.06	133.45

-3	-7	5	24776.97	25128.12	331.42

-1	-7	5	29713.31	31420.00	513.51

1	-7	5	128.56	0.00	149.86

3	-7	5	3428.71	3940.53	136.10

5	-7	5	12504.62	13491.50	295.96

7	-7	5	459.40	81.17	201.60

9	-7	5	5245.62	5700.80	230.13

11	-7	5	833.31	608.90	170.21

-14	-6	5	706.77	1013.78	152.12

-12	-6	5	7552.36	7553.51	242.86

-10	-6	5	4928.13	5148.37	200.39

-8	-6	5	26522.86	24836.58	545.43

-6	-6	5	94.93	122.52	81.87

-4	-6	5	22321.76	21859.09	467.01

-2	-6	5	121584.66	125590.91	957.07

0	-6	5	96044.98	103836.10	877.42

2	-6	5	44931.68	49556.63	646.23

4	-6	5	61.74	220.37	89.72

6	-6	5	33925.34	36522.49	676.51

8	-6	5	8954.89	9018.60	290.71

10	-6	5	4352.16	5017.48	214.37

-13	-5	5	1106.81	1140.75	144.98

-11	-5	5	4375.50	4214.81	192.22

-9	-5	5	13452.86	12780.71	294.04

-7	-5	5	3552.04	3721.68	133.72

-5	-5	5	45436.96	43778.51	1120.96

-3	-5	5	53761.12	54703.06	597.67

-1	-5	5	44907.31	47939.65	547.62

1	-5	5	7969.08	8252.15	183.76

3	-5	5	2140.36	2327.90	109.98

5	-5	5	5765.57	6136.47	204.14

7	-5	5	7757.62	8647.32	259.93

9	-5	5	5029.34	5226.57	197.15

11	-5	5	4566.02	4890.16	227.42

-14	-4	5	34.61	41.21	134.58

-12	-4	5	3523.65	3258.93	173.80

-10	-4	5	1432.98	1479.39	134.20

-8	-4	5	7650.75	7477.60	219.40

-6	-4	5	7089.53	6731.65	131.83

-4	-4	5	993.56	1142.36	76.71

-2	-4	5	1644.58	1830.70	78.56

0	-4	5	15355.30	16681.82	311.31

2	-4	5	711.83	708.81	76.70

4	-4	5	4559.97	4819.06	142.91

6	-4	5	2013.40	1969.02	128.61

8	-4	5	14.56	-81.03	105.00

10	-4	5	8.59	49.20	229.06

12	-4	5	1142.93	800.60	186.06

-13	-3	5	7.78	-29.58	123.08

-11	-3	5	5202.32	4630.31	178.08

-9	-3	5	38.18	-130.09	147.89

-7	-3	5	552.40	606.43	118.75

-5	-3	5	1551.91	1489.44	79.25

-3	-3	5	7740.41	8216.14	223.67

-1	-3	5	2103.81	2454.48	79.71

1	-3	5	10192.46	11275.00	267.69

3	-3	5	3267.77	3545.45	118.87

5	-3	5	76.29	-166.96	166.96

7	-3	5	2007.71	2045.12	130.43

9	-3	5	3845.90	3676.52	172.70

11	-3	5	72.83	143.97	129.81

-14	-2	5	47.74	0.00	193.45

-12	-2	5	22340.94	21517.52	620.33

-10	-2	5	5499.59	4979.24	171.37

-8	-2	5	3438.57	3461.78	93.08

-6	-2	5	44070.98	44807.82	587.65

-4	-2	5	362.40	460.15	59.31

-2	-2	5	117.91	-85.38	85.38

0	-2	5	2046.61	1955.48	75.22

2	-2	5	15739.75	16121.65	321.02

4	-2	5	730.94	1467.50	105.02

6	-2	5	2099.68	2283.59	125.11

8	-2	5	4467.52	4936.27	173.44

10	-2	5	4393.29	4416.16	197.41

12	-2	5	36.69	88.32	153.50

-13	-1	5	1342.61	1146.55	149.19

-11	-1	5	6.41	128.83	94.76

-9	-1	5	19878.84	18542.37	1206.10

-7	-1	5	22412.40	21856.89	454.93

-5	-1	5	316.88	285.02	68.28

-3	-1	5	407.80	658.98	59.73

-1	-1	5	264.25	194.46	56.22

1	-1	5	6.68	30.28	59.16

3	-1	5	587.47	584.97	90.44

5	-1	5	32370.21	38043.08	594.31

7	-1	5	18978.86	18323.67	479.97

9	-1	5	66.00	22.57	114.11

11	-1	5	9.90	-156.86	231.86

-14	0	5	2074.07	2196.04	181.04

-12	0	5	203.68	96.17	203.97

-10	0	5	16173.04	15483.77	916.69

-8	0	5	6027.88	6260.59	168.20

-6	0	5	1867.74	2073.56	93.70

-4	0	5	22203.52	22387.22	376.79

-2	0	5	68.92	93.22	55.23

0	0	5	1738.92	1323.89	71.13

2	0	5	2.60	198.50	65.75

4	0	5	34505.18	28481.72	490.69

6	0	5	2019.99	2013.69	120.76

8	0	5	4.21	-105.42	105.42

10	0	5	7743.54	7251.96	235.16

12	0	5	4158.60	4009.90	220.67

-13	1	5	684.74	591.78	144.83

-11	1	5	653.35	589.67	83.37

-9	1	5	197.66	125.19	89.58

-7	1	5	1733.70	1815.40	106.45

-5	1	5	5691.00	5537.29	157.73

-3	1	5	9451.31	8854.18	244.03

-1	1	5	172.27	166.97	55.10

1	1	5	5617.93	5547.99	143.05

3	1	5	94.68	109.21	78.78

5	1	5	1722.10	1732.25	126.65

7	1	5	595.39	501.92	108.80

9	1	5	6128.08	5471.25	199.87

11	1	5	658.54	721.04	146.51

-14	2	5	283.10	115.66	148.74

-12	2	5	46.31	147.37	129.18

-10	2	5	1631.22	1458.82	133.36

-8	2	5	98.48	145.51	82.43

-6	2	5	799.66	779.59	93.24

-4	2	5	40.12	104.72	63.50

-2	2	5	6056.60	5631.83	146.99

0	2	5	414.53	591.67	66.88

2	2	5	404.20	335.93	78.37

4	2	5	4406.64	4869.33	146.83

6	2	5	2198.49	2592.02	134.93

8	2	5	218.67	403.32	125.89

10	2	5	66.68	-64.20	230.46

12	2	5	1400.85	1296.02	174.15

-13	3	5	1422.26	1376.56	115.78

-11	3	5	19.30	-189.39	189.39

-9	3	5	49.90	-53.69	183.92

-7	3	5	1584.10	1651.03	113.45

-5	3	5	8744.16	8539.42	211.52

-3	3	5	2402.63	2646.84	101.57

-1	3	5	716.86	656.92	76.00

1	3	5	1699.20	1688.24	95.38

3	3	5	1450.49	1492.21	100.98

5	3	5	9872.26	9899.16	249.48

7	3	5	6041.01	6495.77	187.82

9	3	5	9624.78	9832.16	332.17

11	3	5	771.42	573.70	158.15

-12	4	5	2882.20	2824.73	179.81

-10	4	5	0.45	15.84	191.63

-8	4	5	2.21	-50.19	171.72

-6	4	5	1412.76	1335.86	106.72

-4	4	5	2634.53	2864.16	117.98

-2	4	5	7268.56	7242.63	187.86

0	4	5	74.52	0.00	132.90

2	4	5	1663.25	1754.85	108.42

4	4	5	890.00	825.73	115.12

6	4	5	8663.58	9347.80	262.26

8	4	5	666.64	671.70	131.93

10	4	5	121.87	306.44	128.97

12	4	5	1777.74	1751.97	199.26

-11	5	5	1233.84	1248.60	141.20

-9	5	5	1081.02	1179.89	132.64

-7	5	5	652.47	773.50	109.64

-5	5	5	2971.40	3009.60	134.26

-3	5	5	2.40	74.44	81.87

-1	5	5	196.79	-51.17	150.56

1	5	5	27.23	34.91	83.55

3	5	5	474.58	448.92	104.45

5	5	5	11633.68	11662.11	293.65

7	5	5	1237.62	1426.31	141.34

9	5	5	4574.43	4898.46	205.13

11	5	5	6852.37	7320.24	276.77

-12	6	5	1176.09	1072.47	159.70

-10	6	5	6921.40	6896.99	233.98

-8	6	5	710.37	764.38	119.03

-6	6	5	13200.02	13628.67	313.68

-4	6	5	680.06	799.31	103.19

-2	6	5	2732.22	2538.41	123.73

0	6	5	1560.25	1531.14	112.05

2	6	5	14586.16	14541.54	309.55

4	6	5	36639.63	36180.04	695.23

6	6	5	5272.67	5500.52	199.85

8	6	5	6771.13	7493.63	231.04

10	6	5	61.61	127.71	150.28

-11	7	5	65.08	-20.47	228.22

-9	7	5	5582.82	5719.50	215.26

-7	7	5	15070.89	15781.79	378.67

-5	7	5	11770.81	11931.36	302.03

-3	7	5	31388.07	32271.32	640.98

-1	7	5	872.96	882.35	107.26

1	7	5	87260.71	84887.20	1004.87

3	7	5	18341.69	17897.75	524.66

5	7	5	7598.36	6726.02	215.53

7	7	5	2082.11	2246.07	154.68

9	7	5	343.35	-18.65	272.81

-10	8	5	1128.75	1239.73	157.17

-8	8	5	2110.23	1999.64	162.11

-6	8	5	23163.82	24549.00	651.34

-4	8	5	153.81	281.63	107.24

-2	8	5	6021.73	6277.62	191.32

0	8	5	1286.75	1461.40	121.99

2	8	5	1210.13	1312.31	126.48

4	8	5	1877.94	1875.67	153.98

6	8	5	17125.29	18544.19	414.50

8	8	5	4138.49	4393.80	209.03

10	8	5	356.20	484.50	165.85

-9	9	5	1958.05	1989.16	173.74

-7	9	5	6.33	52.85	200.32

-5	9	5	93.39	-210.84	210.84

-3	9	5	599.95	668.19	127.72

-1	9	5	8030.55	7776.73	225.37

1	9	5	128.96	-112.29	112.29

3	9	5	12267.95	11602.65	336.71

5	9	5	594.88	715.43	136.41

7	9	5	699.67	969.62	142.86

9	9	5	972.47	896.19	169.51

-8	10	5	1.18	199.62	132.61

-6	10	5	811.94	1093.16	142.59

-4	10	5	2406.88	2555.56	166.19

-2	10	5	238.19	145.94	113.27

0	10	5	30.55	87.19	102.61

2	10	5	2387.24	2251.24	161.99

4	10	5	2202.28	2346.63	161.00

6	10	5	626.70	578.60	146.37

8	10	5	817.43	723.44	169.36

-7	11	5	139.73	-274.34	274.34

-5	11	5	327.54	115.66	240.85

-3	11	5	639.69	709.82	136.41

-1	11	5	3540.27	3455.79	187.41

1	11	5	1332.81	1257.04	141.48

3	11	5	868.22	610.17	143.15

5	11	5	161.45	59.02	238.32

-4	12	5	6767.07	6649.71	251.78

-2	12	5	4413.14	4037.85	215.63

0	12	5	881.35	1371.75	137.96

2	12	5	716.32	803.76	151.98

4	12	5	7.30	-138.36	138.36

-1	13	5	22.77	-150.98	235.23

1	13	5	431.02	223.89	157.44

-5	-15	6	1607.09	1424.22	165.32

-3	-15	6	56.13	-40.23	234.39

-1	-15	6	617.21	841.04	141.60

1	-15	6	4966.74	4664.06	218.59

-8	-14	6	0.72	-63.22	244.62

-6	-14	6	629.58	553.08	132.07

-4	-14	6	8.39	97.57	116.35

-2	-14	6	3274.62	2900.70	184.03

0	-14	6	144.62	260.32	121.54

2	-14	6	5031.91	4641.86	313.87

4	-14	6	377.30	0.00	245.33

-9	-13	6	1273.59	1143.02	169.94

-7	-13	6	825.29	842.62	139.50

-5	-13	6	5613.99	5627.39	217.79

-3	-13	6	24.27	-26.63	113.69

-1	-13	6	1458.06	1465.17	129.99

1	-13	6	568.99	567.59	88.33

3	-13	6	910.13	909.09	150.02

5	-13	6	2074.38	1502.03	180.62

-10	-12	6	1031.05	918.78	156.61

-8	-12	6	8129.86	8283.72	260.43

-6	-12	6	292.45	304.49	118.32

-4	-12	6	5234.15	5100.86	198.01

-2	-12	6	626.75	492.10	119.45

0	-12	6	25.29	-15.62	91.21

2	-12	6	1507.21	1460.57	137.84

4	-12	6	18.94	85.65	177.19

6	-12	6	2790.90	2603.90	195.93

-11	-11	6	1881.43	2096.13	174.16

-9	-11	6	3933.36	3971.46	194.57

-7	-11	6	380.44	435.30	122.39

-5	-11	6	2791.39	2820.16	160.60

-3	-11	6	7211.83	7293.06	206.25

-1	-11	6	52.36	254.94	96.80

1	-11	6	23.47	26.49	159.81

3	-11	6	5343.35	5137.61	195.62

5	-11	6	693.42	420.74	138.80

7	-11	6	5084.31	4964.81	228.28

-12	-10	6	488.73	772.47	143.84

-10	-10	6	7.50	-51.17	193.87

-8	-10	6	6710.63	6581.33	216.59

-6	-10	6	663.75	691.34	116.79

-4	-10	6	5325.08	5901.17	184.28

-2	-10	6	4014.09	4420.14	256.43

0	-10	6	26198.19	26293.63	582.19

2	-10	6	25132.76	25239.40	585.84

4	-10	6	7952.24	8278.15	268.47

6	-10	6	220.34	649.63	123.23

8	-10	6	1671.70	1756.30	177.24

-13	-9	6	11.98	-195.41	252.33

-11	-9	6	2929.80	3011.47	179.39

-9	-9	6	7180.49	7570.11	231.49

-7	-9	6	19744.07	20795.94	556.13

-5	-9	6	32077.14	35749.50	681.71

-3	-9	6	10622.31	11438.86	645.80

-1	-9	6	41951.36	42852.58	679.77

1	-9	6	28874.14	29972.55	594.06

3	-9	6	2041.28	2033.45	132.67

5	-9	6	5548.16	5651.81	193.53

7	-9	6	10665.76	9930.44	327.43

9	-9	6	5077.31	5424.12	236.56

-12	-8	6	388.13	451.28	140.61

-10	-8	6	4029.05	3972.01	191.36

-8	-8	6	9066.83	9354.68	284.58

-6	-8	6	1352.30	1510.68	120.46

-4	-8	6	3029.08	3067.76	189.82

-2	-8	6	842.01	924.02	95.63

0	-8	6	6839.28	7116.06	216.28

2	-8	6	197.99	157.43	85.66

4	-8	6	3060.67	3062.06	145.89

6	-8	6	272.56	206.22	113.13

8	-8	6	1122.40	1223.21	151.99

10	-8	6	430.08	677.69	153.23

-13	-7	6	3556.49	3316.83	203.39

-11	-7	6	947.04	958.32	128.57

-9	-7	6	646.35	810.37	114.68

-7	-7	6	1363.32	1369.76	117.79

-5	-7	6	5317.49	5382.72	119.74

-3	-7	6	7.43	100.93	77.10

-1	-7	6	5210.82	5642.18	178.88

1	-7	6	2436.33	2715.98	122.75

3	-7	6	95.02	133.32	88.32

5	-7	6	673.63	866.60	107.82

7	-7	6	161.75	-197.52	209.30

9	-7	6	4430.16	4545.06	222.37

11	-7	6	3.53	138.64	151.82

-14	-6	6	383.78	378.38	150.28

-12	-6	6	6112.51	5797.16	219.78

-10	-6	6	1523.63	1306.35	136.86

-8	-6	6	35185.93	35409.14	649.00

-6	-6	6	852.20	795.08	68.42

-4	-6	6	10809.39	10727.02	316.20

-2	-6	6	1045.11	1492.06	87.50

0	-6	6	9303.01	10039.05	300.06

2	-6	6	9616.26	10371.43	230.98

4	-6	6	3440.38	3837.69	144.38

6	-6	6	11797.49	13799.31	307.40

8	-6	6	1004.38	954.97	131.66

10	-6	6	16.11	18.78	139.20

-13	-5	6	528.80	312.36	136.27

-11	-5	6	11488.89	12309.86	346.63

-9	-5	6	6274.57	6185.51	177.31

-7	-5	6	3800.56	4013.08	106.79

-5	-5	6	2648.92	2526.08	109.15

-3	-5	6	17945.75	19261.60	380.06

-1	-5	6	68139.59	71449.77	701.26

1	-5	6	61.05	85.09	74.58

3	-5	6	6739.79	7760.59	212.80

5	-5	6	6055.00	6677.17	217.76

7	-5	6	262.74	243.09	112.29

9	-5	6	2823.77	3377.71	177.85

11	-5	6	7272.98	7331.46	276.37

-14	-4	6	139.60	20.75	221.91

-12	-4	6	10.57	0.00	212.10

-10	-4	6	8235.52	8435.50	271.60

-8	-4	6	3576.83	3872.89	103.34

-6	-4	6	11622.23	10953.49	327.92

-4	-4	6	703.03	753.95	72.63

-2	-4	6	2490.09	2588.79	92.33

0	-4	6	1749.43	1704.38	86.55

2	-4	6	2541.79	2974.73	113.65

4	-4	6	20845.09	23396.81	483.28

6	-4	6	317.71	573.67	107.39

8	-4	6	2038.14	2278.93	147.11

10	-4	6	18.44	-238.59	238.59

12	-4	6	130.51	131.21	273.08

-13	-3	6	419.31	507.36	130.10

-11	-3	6	2368.71	2174.72	146.70

-9	-3	6	27.75	73.50	65.20

-7	-3	6	3.83	-71.21	152.10

-5	-3	6	2652.29	2697.59	101.02

-3	-3	6	2644.29	2538.89	90.37

-1	-3	6	418.01	498.16	63.09

1	-3	6	3377.58	3546.95	106.40

3	-3	6	6364.47	7033.29	188.24

5	-3	6	446.01	476.26	110.62

7	-3	6	553.15	542.99	108.65

9	-3	6	2063.93	2099.95	158.75

11	-3	6	1168.74	1274.38	168.39

-14	-2	6	433.24	397.31	150.71

-12	-2	6	1101.86	1097.16	129.56

-10	-2	6	818.28	817.60	109.22

-8	-2	6	3710.06	3798.12	142.98

-6	-2	6	4047.45	4087.45	125.48

-4	-2	6	193.11	200.05	64.49

-2	-2	6	4674.12	5037.62	134.15

0	-2	6	115.57	53.41	111.59

2	-2	6	3909.65	3780.15	116.94

4	-2	6	12102.09	13431.33	378.76

6	-2	6	2885.42	3135.49	145.90

8	-2	6	9476.22	10224.59	293.30

10	-2	6	220.32	258.93	132.06

12	-2	6	231.66	233.97	164.30

-13	-1	6	130.53	84.25	127.01

-11	-1	6	1704.74	1582.46	95.21

-9	-1	6	87.32	11.50	146.49

-7	-1	6	4680.26	4712.85	145.70

-5	-1	6	1090.42	1237.01	82.46

-3	-1	6	11685.87	12407.95	279.74

-1	-1	6	831.46	849.67	68.57

1	-1	6	3254.48	3051.01	101.06

3	-1	6	412.94	359.90	91.97

5	-1	6	3.97	133.45	111.30

7	-1	6	12021.20	12600.07	296.90

9	-1	6	6708.86	7399.45	225.16

11	-1	6	1346.05	1410.71	173.45

-14	0	6	3436.42	3413.50	204.65

-12	0	6	101.26	57.90	134.83

-10	0	6	40.47	-102.33	102.33

-8	0	6	3638.66	3483.93	140.59

-6	0	6	1447.61	1451.52	101.54

-4	0	6	5169.98	4841.19	145.92

-2	0	6	14095.20	14242.97	300.19

0	0	6	364.62	329.20	72.91

2	0	6	83.26	-39.39	137.10

4	0	6	2913.44	2266.07	132.59

6	0	6	3674.57	3841.18	156.03

8	0	6	3515.86	3298.46	166.80

10	0	6	836.25	868.85	148.34

12	0	6	876.43	777.57	182.68

-13	1	6	3.68	-105.53	106.47

-11	1	6	31.39	-94.90	212.10

-9	1	6	21.03	211.54	83.69

-7	1	6	1482.05	1556.22	108.96

-5	1	6	16875.91	16576.12	388.27

-3	1	6	29.94	-83.27	117.19

-1	1	6	204.33	166.41	66.03

1	1	6	477.41	503.76	73.19

3	1	6	864.09	695.91	102.22

5	1	6	5216.73	5330.59	166.63

7	1	6	4794.41	5098.27	176.96

9	1	6	4960.74	4638.60	198.55

11	1	6	1166.93	1392.16	161.94

-14	2	6	544.40	416.16	109.32

-12	2	6	1949.07	1706.63	153.27

-10	2	6	455.21	122.81	116.08

-8	2	6	2446.51	2483.65	127.78

-6	2	6	2348.60	2372.58	116.57

-4	2	6	2074.73	2247.77	103.94

-2	2	6	15623.18	15843.66	353.66

0	2	6	4108.27	4232.10	147.13

2	2	6	9825.82	9703.03	217.41

4	2	6	18510.70	18394.58	453.58

6	2	6	12312.52	13004.29	298.63

8	2	6	11279.07	12516.69	345.66

10	2	6	24.62	51.17	245.74

12	2	6	878.37	637.22	178.76

-13	3	6	15934.38	16165.02	434.36

-11	3	6	8324.21	8024.84	233.63

-9	3	6	22303.65	22765.00	606.64

-7	3	6	3864.95	3595.13	141.86

-5	3	6	64936.78	63569.76	778.86

-3	3	6	44396.80	44737.04	613.34

-1	3	6	36538.09	35688.79	536.18

1	3	6	63608.19	61966.73	717.12

3	3	6	9965.46	10743.44	249.11

5	3	6	78163.56	80381.03	951.05

7	3	6	638.97	731.15	131.37

9	3	6	1930.93	1810.99	163.93

11	3	6	2933.22	3190.65	208.14

-12	4	6	12637.64	12287.44	375.41

-10	4	6	71.80	-72.48	110.18

-8	4	6	1246.90	1447.77	120.73

-6	4	6	10871.91	11382.37	269.16

-4	4	6	15514.61	14688.98	392.91

-2	4	6	86090.23	84951.81	876.32

0	4	6	3882.20	3744.77	130.66

2	4	6	15256.16	15238.01	412.34

4	4	6	2673.24	2313.30	139.15

6	4	6	17.33	4.07	105.14

8	4	6	1399.30	1543.70	157.89

10	4	6	29.33	-37.01	259.48

-11	5	6	67.30	-126.03	126.03

-9	5	6	2384.58	2451.82	148.10

-7	5	6	512.24	719.92	111.60

-5	5	6	3695.86	3704.96	142.97

-3	5	6	6430.58	5902.89	201.08

-1	5	6	1702.07	1749.02	110.51

1	5	6	548.80	784.71	98.98

3	5	6	12256.68	11287.47	284.87

5	5	6	418.80	422.13	117.06

7	5	6	197.98	208.32	127.99

9	5	6	981.98	960.56	156.19

11	5	6	879.35	1349.87	180.44

-12	6	6	0.23	-49.90	135.14

-10	6	6	799.38	789.34	151.56

-8	6	6	126.99	264.95	115.65

-6	6	6	449.28	513.26	108.93

-4	6	6	2574.36	2543.32	137.32

-2	6	6	3187.39	3285.78	139.73

0	6	6	64.45	-21.45	150.14

2	6	6	258.76	480.29	95.05

4	6	6	3995.97	3757.71	165.28

6	6	6	1290.27	1149.80	144.15

8	6	6	85.23	83.69	200.04

10	6	6	656.12	858.85	165.85

-11	7	6	796.97	734.65	149.87

-9	7	6	5795.08	6079.14	224.81

-7	7	6	2484.56	2472.34	151.47

-5	7	6	1269.01	1368.97	130.54

-3	7	6	238.23	205.10	103.60

-1	7	6	5.49	204.95	89.44

1	7	6	1751.83	1734.46	126.21

3	7	6	4687.69	4353.31	185.79

5	7	6	1452.69	1343.62	146.25

7	7	6	450.07	375.16	131.22

9	7	6	625.28	646.03	160.95

-10	8	6	131.82	-166.82	248.55

-8	8	6	1067.61	1174.53	148.76

-6	8	6	11.79	-190.93	190.93

-4	8	6	9363.71	9009.84	291.72

-2	8	6	4219.46	4105.27	176.23

0	8	6	986.50	1014.57	127.59

2	8	6	9.78	9.81	109.62

4	8	6	238.73	335.89	117.90

6	8	6	161.94	582.47	119.86

8	8	6	18.41	-39.11	228.36

-9	9	6	2861.16	2675.14	199.86

-7	9	6	7583.17	7598.73	249.44

-5	9	6	9345.58	9280.65	251.23

-3	9	6	269.11	76.26	196.97

-1	9	6	8716.82	8636.44	242.94

1	9	6	1003.87	690.25	133.34

3	9	6	2370.55	2393.45	160.02

5	9	6	2836.00	2888.99	178.41

7	9	6	3201.20	3123.61	208.29

-8	10	6	1261.06	1163.90	169.80

-6	10	6	827.29	920.57	142.73

-4	10	6	56.39	35.33	230.60

-2	10	6	5426.12	5587.62	210.49

0	10	6	297.72	208.18	111.73

2	10	6	4513.02	4326.45	188.98

4	10	6	616.40	891.10	140.48

6	10	6	896.64	706.21	152.26

-5	11	6	818.20	658.67	142.30

-3	11	6	602.22	678.83	147.35

-1	11	6	2078.31	2127.92	175.15

1	11	6	238.07	398.97	119.86

3	11	6	2283.38	2491.48	181.89

5	11	6	252.53	105.00	251.08

-2	12	6	616.22	450.73	145.94

0	12	6	1820.01	1536.32	176.26

2	12	6	16.47	-126.30	257.94

-5	-15	7	2457.55	1944.45	186.38

-3	-15	7	407.88	390.01	127.29

-1	-15	7	3384.06	3104.62	200.86

1	-15	7	343.87	191.81	103.17

-8	-14	7	689.78	729.03	151.98

-6	-14	7	241.33	354.25	128.27

-4	-14	7	1054.08	907.01	149.88

-2	-14	7	787.90	876.12	146.51

0	-14	7	943.83	925.89	98.69

2	-14	7	2297.64	2027.01	175.72

4	-14	7	5644.22	4972.13	238.54

-9	-13	7	136.03	20.33	250.51

-7	-13	7	10940.49	11080.48	357.47

-5	-13	7	21604.15	21619.57	454.62

-3	-13	7	15273.90	15495.65	377.49

-1	-13	7	8122.67	7647.71	165.39

1	-13	7	8967.78	8206.45	247.42

3	-13	7	9360.47	9262.63	268.76

5	-13	7	4459.23	4450.85	221.94

-10	-12	7	1739.03	2051.77	173.88

-8	-12	7	6030.91	6360.12	228.61

-6	-12	7	9696.55	9598.19	306.73

-4	-12	7	603.95	694.69	115.94

-2	-12	7	2180.03	2301.78	104.04

0	-12	7	263.17	239.72	106.68

2	-12	7	50.70	79.34	197.66

4	-12	7	1066.42	1114.11	145.40

6	-12	7	2480.69	2072.37	189.89

-11	-11	7	18.43	20.19	135.14

-9	-11	7	7138.12	7229.66	242.42

-7	-11	7	1168.14	1160.13	129.00

-5	-11	7	1.66	-88.60	184.62

-3	-11	7	200.60	167.83	110.26

-1	-11	7	3251.89	3439.25	152.77

1	-11	7	4386.08	4460.20	174.55

3	-11	7	3380.68	3418.40	166.23

5	-11	7	2232.77	1748.10	161.56

7	-11	7	394.99	298.75	144.26

-12	-10	7	3209.47	3080.11	207.44

-10	-10	7	566.93	537.37	125.76

-8	-10	7	14320.98	14524.21	375.50

-6	-10	7	111.19	219.95	101.77

-4	-10	7	8920.52	9522.89	503.92

-2	-10	7	13451.02	13214.78	297.27

0	-10	7	4419.81	4346.80	155.34

2	-10	7	1395.06	1347.28	125.64

4	-10	7	151.31	-115.37	204.95

6	-10	7	7316.77	7283.06	236.67

8	-10	7	2059.34	1997.05	192.96

-13	-9	7	3512.43	3923.52	225.55

-11	-9	7	19540.96	20802.88	457.79

-9	-9	7	51.28	161.07	112.43

-7	-9	7	22725.43	22748.67	591.55

-5	-9	7	2351.99	2480.78	95.94

-3	-9	7	8.93	-56.21	83.69

-1	-9	7	5024.49	5242.76	159.59

1	-9	7	2350.19	2470.55	132.27

3	-9	7	31561.15	31647.42	660.51

5	-9	7	2122.11	2456.21	153.15

7	-9	7	3376.84	3518.41	183.47

9	-9	7	67.57	97.71	147.47

-12	-8	7	2.37	167.80	121.26

-10	-8	7	495.39	369.14	122.11

-8	-8	7	27.53	27.34	181.54

-6	-8	7	8050.45	8251.91	393.55

-4	-8	7	3293.17	3120.74	130.62

-2	-8	7	1111.49	1216.44	99.98

0	-8	7	955.95	1044.48	100.26

2	-8	7	175.57	120.00	93.37

4	-8	7	151.79	151.12	99.67

6	-8	7	456.47	637.19	119.73

8	-8	7	2173.55	2091.79	170.81

10	-8	7	2079.25	2340.19	184.69

-13	-7	7	1594.16	1758.10	166.58

-11	-7	7	91.68	-31.82	196.96

-9	-7	7	3562.16	3790.90	177.89

-7	-7	7	80.06	125.13	188.41

-5	-7	7	4736.62	4991.76	156.78

-3	-7	7	4944.94	5435.99	147.82

-1	-7	7	1214.21	1141.76	104.19

1	-7	7	1659.76	2048.72	116.26

3	-7	7	7875.24	8006.96	234.71

5	-7	7	185.86	251.50	101.64

7	-7	7	121.84	-177.61	232.15

9	-7	7	2374.17	2611.45	192.55

-14	-6	7	6.20	-150.70	268.17

-12	-6	7	0.97	-135.28	205.79

-10	-6	7	2149.14	1984.74	152.03

-8	-6	7	14356.92	14816.88	261.03

-6	-6	7	109.82	30.56	168.36

-4	-6	7	2774.28	2827.15	115.33

-2	-6	7	1557.15	1618.78	98.60

0	-6	7	260.53	216.74	85.38

2	-6	7	16687.62	18342.84	441.25

4	-6	7	1900.47	2052.53	125.52

6	-6	7	8874.36	9457.20	279.50

8	-6	7	6564.52	7097.79	228.65

10	-6	7	451.34	404.60	143.28

-13	-5	7	243.41	476.22	119.16

-11	-5	7	488.21	618.40	130.52

-9	-5	7	449.08	532.32	72.92

-7	-5	7	197.97	257.53	90.70

-5	-5	7	2881.07	3032.23	118.56

-3	-5	7	4485.62	4636.54	128.18

-1	-5	7	2377.45	2707.83	106.20

1	-5	7	1700.91	1814.23	105.89

3	-5	7	1376.20	1729.81	113.31

5	-5	7	1679.30	1917.63	131.54

7	-5	7	1160.05	1060.18	137.41

9	-5	7	1012.00	988.75	152.69

11	-5	7	2800.80	2943.56	220.89

-14	-4	7	2763.91	3141.44	195.37

-12	-4	7	27.02	-49.06	209.99

-10	-4	7	94.10	25.84	76.18

-8	-4	7	242.02	253.88	89.16

-6	-4	7	378.49	337.45	84.40

-4	-4	7	1396.75	1527.71	91.72

-2	-4	7	1337.06	1228.87	82.47

0	-4	7	839.14	834.33	81.89

2	-4	7	1180.43	1244.86	104.61

4	-4	7	6023.77	7068.92	212.72

6	-4	7	6131.78	7015.70	190.92

8	-4	7	2547.08	2815.19	169.43

10	-4	7	2095.51	2232.13	183.43

-13	-3	7	80.30	-72.76	130.23

-11	-3	7	292.11	298.42	157.57

-9	-3	7	2611.88	2527.62	135.50

-7	-3	7	1272.15	1440.03	108.82

-5	-3	7	11563.65	12235.46	325.72

-3	-3	7	3273.97	3445.85	105.82

-1	-3	7	2996.53	3230.63	103.99

1	-3	7	1963.93	1975.53	101.70

3	-3	7	4478.80	4859.34	148.37

5	-3	7	1300.81	1385.60	117.51

7	-3	7	2956.92	3415.09	168.61

9	-3	7	3237.53	3770.32	190.63

11	-3	7	1149.23	1061.81	187.18

-14	-2	7	800.91	708.30	153.10

-12	-2	7	2329.84	2226.94	111.75

-10	-2	7	1936.44	1802.38	132.81

-8	-2	7	8999.84	8967.82	240.68

-6	-2	7	3586.25	3531.02	125.88

-4	-2	7	16.13	13.74	118.45

-2	-2	7	3.54	-24.67	111.44

0	-2	7	6143.57	5830.46	157.93

2	-2	7	17353.25	16162.73	379.24

4	-2	7	225.88	358.89	109.77

6	-2	7	13567.01	15434.06	459.03

8	-2	7	6430.35	6597.20	212.38

10	-2	7	1838.90	1781.06	179.49

-13	-1	7	54.93	153.37	109.29

-11	-1	7	17782.76	17800.07	395.33

-9	-1	7	15495.96	14815.00	320.06

-7	-1	7	1171.50	1212.40	104.47

-5	-1	7	8218.08	8028.38	197.33

-3	-1	7	164.16	130.66	63.79

-1	-1	7	202732.03	200260.31	1166.99

1	-1	7	29288.49	24244.01	427.69

3	-1	7	18417.73	14561.41	385.68

5	-1	7	23351.72	22085.85	509.38

7	-1	7	4639.84	5375.21	187.06

9	-1	7	10904.83	11093.48	341.37

11	-1	7	62.16	110.46	149.16

-14	0	7	454.79	565.39	215.97

-12	0	7	7034.20	6532.87	223.33

-10	0	7	5993.03	6607.89	208.44

-8	0	7	30965.05	30292.84	606.49

-6	0	7	429.66	456.77	88.61

-4	0	7	51898.50	52268.90	635.98

-2	0	7	106662.95	108012.32	869.28

0	0	7	57158.00	52552.27	613.82

2	0	7	23629.34	19820.63	423.30

4	0	7	451.03	391.86	117.91

6	0	7	24264.52	23038.63	548.72

8	0	7	3112.34	2971.67	170.71

10	0	7	3182.74	2871.07	199.18

-13	1	7	317.46	191.50	131.78

-11	1	7	229.85	348.79	116.08

-9	1	7	2121.40	1987.59	130.29

-7	1	7	2804.02	2950.84	126.96

-5	1	7	8869.58	9112.54	224.74

-3	1	7	526.39	582.70	79.92

-1	1	7	2830.67	2944.44	111.97

1	1	7	8882.40	8495.35	207.08

3	1	7	37.51	-189.11	189.11

5	1	7	237.39	159.54	112.29

7	1	7	74.47	-27.90	225.70

9	1	7	3.51	26.77	137.24

11	1	7	438.39	579.98	150.57

-12	2	7	1895.53	1716.42	166.87

-10	2	7	780.72	925.35	123.38

-8	2	7	19.89	-20.19	93.50

-6	2	7	1705.87	1600.19	115.28

-4	2	7	4957.86	5391.12	143.62

-2	2	7	10756.44	11261.83	325.77

0	2	7	1448.27	1388.15	101.12

2	2	7	53.01	-77.52	166.82

4	2	7	4473.03	4219.02	154.38

6	2	7	221.47	281.22	109.07

8	2	7	429.21	539.19	144.96

10	2	7	367.62	91.69	257.25

-13	3	7	1676.23	1885.29	174.58

-11	3	7	445.14	-50.33	234.54

-9	3	7	2603.92	2888.05	158.07

-7	3	7	7013.98	6826.40	186.61

-5	3	7	12124.78	12057.58	272.96

-3	3	7	983.46	1179.26	103.76

-1	3	7	9.23	-25.37	145.79

1	3	7	592.47	780.10	101.37

3	3	7	1735.21	1403.16	123.98

5	3	7	171.70	-80.89	191.50

7	3	7	347.30	463.05	133.46

9	3	7	2374.76	2595.78	178.67

11	3	7	2699.56	2782.08	218.93

-12	4	7	6032.16	5947.34	241.23

-10	4	7	1050.01	829.48	131.66

-8	4	7	691.32	781.21	118.05

-6	4	7	804.75	787.41	105.30

-4	4	7	3890.83	3982.75	145.23

-2	4	7	385.31	514.10	92.25

0	4	7	10791.14	10176.11	256.86

2	4	7	5676.57	4937.38	165.52

4	4	7	533.50	544.82	114.40

6	4	7	737.05	834.35	134.32

8	4	7	41.98	-48.08	127.43

10	4	7	2279.64	2420.65	202.78

-11	5	7	6167.73	5666.77	227.06

-9	5	7	152.77	94.91	215.61

-7	5	7	32473.98	32168.30	714.75

-5	5	7	1068.85	1032.13	109.51

-3	5	7	10218.35	9753.87	251.27

-1	5	7	1513.01	1389.45	112.33

1	5	7	39.48	45.98	163.45

3	5	7	8980.81	7822.31	256.79

5	5	7	2038.97	2144.18	153.01

7	5	7	14602.55	16708.83	389.55

9	5	7	661.20	931.90	162.21

-10	6	7	7683.73	7213.48	247.76

-8	6	7	33.70	115.65	108.92

-6	6	7	1.85	-159.95	163.73

-4	6	7	1493.82	1544.90	121.86

-2	6	7	5440.31	5521.73	171.66

0	6	7	2482.39	2279.70	135.77

2	6	7	102.56	132.33	106.40

4	6	7	10515.14	9714.05	300.66

6	6	7	348.01	369.12	129.26

8	6	7	1876.51	1899.55	183.56

10	6	7	1013.56	1247.27	183.39

-9	7	7	197.82	-232.15	232.15

-7	7	7	314.37	389.59	114.82

-5	7	7	2374.02	2388.18	154.42

-3	7	7	26.92	-69.95	178.45

-1	7	7	8.62	-148.87	179.01

1	7	7	975.05	1087.90	129.84

3	7	7	39.95	35.05	116.49

5	7	7	915.41	824.42	142.45

7	7	7	150.69	-258.08	258.08

9	7	7	1693.46	1849.68	188.04

-10	8	7	339.50	331.13	141.73

-8	8	7	42.37	232.14	123.08

-6	8	7	2121.15	1893.78	157.77

-4	8	7	3151.96	3169.95	162.01

-2	8	7	4232.67	3931.85	177.06

0	8	7	98.56	50.47	114.39

2	8	7	618.80	346.01	134.17

4	8	7	38.08	-75.42	122.24

6	8	7	1631.84	1904.52	160.70

8	8	7	3352.43	3433.21	213.48

-7	9	7	6.79	-96.73	237.61

-5	9	7	18.04	193.59	107.10

-3	9	7	8.50	-112.57	112.57

-1	9	7	78.91	-142.57	203.55

1	9	7	3494.56	3372.66	170.72

3	9	7	74.78	34.06	201.44

5	9	7	3369.53	3188.69	196.09

7	9	7	819.83	580.58	162.35

-6	10	7	858.00	934.45	146.51

-4	10	7	811.13	574.27	142.02

-2	10	7	3187.16	3021.28	183.75

0	10	7	587.64	530.79	139.92

2	10	7	356.11	251.64	135.99

4	10	7	974.37	626.16	163.76

6	10	7	72.72	-153.64	153.64

-5	11	7	4204.23	3834.47	215.05

-3	11	7	28.07	-243.50	253.45

-1	11	7	44.37	59.72	241.25

1	11	7	1044.34	983.28	155.91

3	11	7	194.97	173.83	140.61

-5	-15	8	2510.56	2520.30	184.70

-3	-15	8	4894.10	4937.76	230.09

-1	-15	8	180.28	331.45	100.65

1	-15	8	55.60	-284.43	284.43

-8	-14	8	2709.45	2583.63	203.36

-6	-14	8	4920.00	5200.78	222.94

-4	-14	8	1975.22	2063.51	155.10

-2	-14	8	5064.85	4742.00	147.72

0	-14	8	406.30	406.14	138.51

2	-14	8	3304.08	3039.36	203.66

4	-14	8	4305.84	4048.88	222.77

-9	-13	8	1578.29	1734.81	173.31

-7	-13	8	7405.92	7278.30	252.52

-5	-13	8	9.33	-125.18	127.29

-3	-13	8	9114.28	8761.65	193.76

-1	-13	8	5.26	-66.45	187.84

1	-13	8	1191.96	1121.42	145.26

3	-13	8	7162.27	6283.16	244.37

5	-13	8	1683.48	1436.30	177.24

-10	-12	8	1824.78	1793.08	169.53

-8	-12	8	122.54	190.79	116.21

-6	-12	8	43.30	-48.22	187.00

-4	-12	8	5347.27	5292.63	140.57

-2	-12	8	651.70	529.12	118.19

0	-12	8	9170.95	8642.32	287.47

2	-12	8	1202.67	1329.37	136.57

4	-12	8	71.86	73.60	129.11

6	-12	8	146.87	140.47	142.15

-11	-11	8	3.28	20.33	233.82

-9	-11	8	4036.94	4526.63	195.42

-7	-11	8	300.56	-154.35	186.59

-5	-11	8	62.03	-96.51	96.51

-3	-11	8	5.63	43.74	176.63

-1	-11	8	224.16	-13.32	184.63

1	-11	8	7454.06	7525.83	214.25

3	-11	8	7.34	62.52	194.01

5	-11	8	1894.53	1536.37	169.96

7	-11	8	437.87	-62.95	274.50

-12	-10	8	7.16	-143.41	143.41

-10	-10	8	1177.59	1349.26	147.08

-8	-10	8	3075.87	2876.19	174.77

-6	-10	8	3764.69	3785.78	119.48

-4	-10	8	2921.51	2778.25	140.97

-2	-10	8	1483.10	1324.46	121.44

0	-10	8	132.18	-12.48	164.02

2	-10	8	3501.98	3497.33	157.54

4	-10	8	1656.52	1644.87	136.86

6	-10	8	6749.13	6740.62	242.26

8	-10	8	1119.24	1053.25	184.80

-13	-9	8	1023.58	933.91	161.24

-11	-9	8	57.22	-18.08	225.84

-9	-9	8	910.44	974.72	121.98

-7	-9	8	0.08	-140.51	140.51

-5	-9	8	18.09	58.60	143.13

-3	-9	8	38.62	99.11	84.11

-1	-9	8	1090.78	1123.85	106.85

1	-9	8	5813.28	5989.89	176.59

3	-9	8	4609.00	4709.89	178.49

5	-9	8	4571.08	4722.96	195.45

7	-9	8	60.57	205.23	123.50

9	-9	8	91.68	-275.32	275.32

-12	-8	8	1048.71	1125.45	154.65

-10	-8	8	296.58	396.46	100.80

-8	-8	8	1239.42	1243.91	91.35

-6	-8	8	145.04	41.21	97.15

-4	-8	8	471.13	514.11	87.62

-2	-8	8	3137.80	3287.97	130.76

0	-8	8	456.15	470.22	92.95

2	-8	8	363.48	438.95	100.10

4	-8	8	4940.08	5072.45	180.61

6	-8	8	6165.13	7079.68	215.02

8	-8	8	661.08	813.01	144.83

-13	-7	8	163.57	54.39	143.55

-11	-7	8	851.33	851.32	134.18

-9	-7	8	250.28	360.80	231.38

-7	-7	8	8581.79	8263.13	205.50

-5	-7	8	7068.52	7526.91	231.58

-3	-7	8	333.52	471.62	94.63

-1	-7	8	5611.59	5731.91	158.51

1	-7	8	2038.12	1988.70	118.10

3	-7	8	1509.87	1708.87	123.12

5	-7	8	138.29	13.04	185.89

7	-7	8	48.53	-15.84	225.27

9	-7	8	2161.92	2330.16	188.90

-14	-6	8	52.26	108.78	231.30

-12	-6	8	579.33	699.72	119.45

-10	-6	8	824.69	826.39	90.09

-8	-6	8	2956.63	3299.75	160.90

-6	-6	8	3542.35	3849.55	143.26

-4	-6	8	2118.88	2021.94	115.58

-2	-6	8	14612.77	15841.59	397.72

0	-6	8	447.77	436.30	96.88

2	-6	8	664.85	639.34	95.34

4	-6	8	557.26	557.30	107.39

6	-6	8	8694.29	9608.68	284.53

8	-6	8	897.19	1090.80	140.21

10	-6	8	3424.46	3953.80	223.72

-13	-5	8	426.02	56.64	242.25

-11	-5	8	3707.57	3550.30	115.46

-9	-5	8	295.50	212.25	102.48

-7	-5	8	16392.25	17433.99	473.09

-5	-5	8	313.51	473.72	85.94

-3	-5	8	27.22	-24.11	131.35

-1	-5	8	13749.30	14265.83	372.65

1	-5	8	20575.06	21726.93	463.26

3	-5	8	53887.23	57697.36	774.53

5	-5	8	36.45	196.54	93.50

7	-5	8	4984.34	5538.05	201.23

9	-5	8	1142.52	1360.47	165.45

-14	-4	8	7964.93	7860.69	285.94

-12	-4	8	1966.58	1961.81	108.93

-10	-4	8	2272.91	2152.97	150.21

-8	-4	8	27390.01	28738.72	612.25

-6	-4	8	36171.63	37181.98	611.87

-4	-4	8	34715.85	36619.95	568.26

-2	-4	8	23690.20	24039.69	444.27

0	-4	8	115627.03	116913.28	989.79

2	-4	8	43257.07	43286.30	644.87

4	-4	8	10149.47	10574.71	261.12

6	-4	8	1271.88	1197.91	127.32

8	-4	8	8218.60	9123.85	307.63

10	-4	8	15425.48	17705.26	456.70

-13	-3	8	390.84	194.15	232.23

-11	-3	8	1244.18	1129.59	140.36

-9	-3	8	7806.38	7686.86	247.86

-7	-3	8	6218.79	6667.59	222.13

-5	-3	8	14672.33	15265.80	384.23

-3	-3	8	9340.86	9712.01	209.09

-1	-3	8	2102.55	2173.93	102.69

1	-3	8	5.57	-7.99	144.95

3	-3	8	2527.10	2520.83	135.37

5	-3	8	2563.11	2734.39	141.95

7	-3	8	3558.63	4257.71	182.93

9	-3	8	24.88	310.36	128.97

11	-3	8	1405.46	1467.36	199.25

-14	-2	8	278.39	192.24	102.34

-12	-2	8	2240.33	2238.81	150.34

-10	-2	8	1778.46	1677.63	145.42

-8	-2	8	796.72	892.29	104.18

-6	-2	8	14.41	75.98	83.41

-4	-2	8	1488.12	1544.13	96.21

-2	-2	8	906.87	949.88	85.82

0	-2	8	19338.86	18825.26	402.76

2	-2	8	1318.82	1107.17	109.95

4	-2	8	2965.43	2948.61	139.59

6	-2	8	369.45	-109.63	218.14

8	-2	8	260.19	461.78	128.97

10	-2	8	3412.04	3862.70	205.77

-13	-1	8	560.11	428.02	137.39

-11	-1	8	1920.73	1957.12	134.49

-9	-1	8	1045.42	1059.32	113.29

-7	-1	8	1604.27	1619.07	110.09

-5	-1	8	16890.79	17536.72	421.92

-3	-1	8	18.38	-112.57	134.44

-1	-1	8	406.01	124.08	82.44

1	-1	8	12796.36	11506.79	339.61

3	-1	8	422.55	253.20	111.88

5	-1	8	258.36	76.82	117.62

7	-1	8	230.22	259.21	133.46

9	-1	8	1079.90	1185.34	153.95

11	-1	8	720.81	787.36	184.22

-14	0	8	645.12	782.02	144.96

-12	0	8	9189.20	9113.07	314.12

-10	0	8	1447.02	1471.51	141.35

-8	0	8	35525.32	36807.03	681.01

-6	0	8	2718.42	2521.18	123.59

-4	0	8	5131.33	4844.85	138.01

-2	0	8	184.28	355.80	81.73

2	0	8	14137.67	11976.33	261.80

4	0	8	1483.88	1216.26	126.07

6	0	8	13816.58	14027.50	337.90

8	0	8	763.07	936.70	150.02

10	0	8	139.12	351.59	147.76

-13	1	8	1833.81	2040.72	170.10

-11	1	8	226.18	266.64	122.10

-9	1	8	5644.74	5970.02	194.25

-7	1	8	5270.17	5459.77	170.12

-5	1	8	1586.97	1450.95	112.90

-3	1	8	39787.70	41128.44	611.16

-1	1	8	27418.70	27579.28	501.79

1	1	8	7488.27	6937.67	206.24

3	1	8	188.43	38.55	182.53

5	1	8	50.72	100.09	105.98

7	1	8	4647.30	4895.37	213.70

9	1	8	643.48	568.51	157.58

11	1	8	5583.55	5836.01	262.39

-12	2	8	910.92	766.64	148.06

-10	2	8	8112.01	8655.96	234.62

-8	2	8	2472.18	2694.08	148.11

-6	2	8	8449.09	8197.64	233.19

-4	2	8	5958.48	5630.94	191.24

-2	2	8	3211.42	3244.13	130.21

0	2	8	4346.64	4375.14	143.58

2	2	8	1315.51	683.63	113.45

4	2	8	21675.52	22421.71	530.38

6	2	8	559.07	705.90	136.13

8	2	8	674.32	727.50	146.51

10	2	8	611.23	319.37	166.83

-13	3	8	54.83	63.92	211.96

-11	3	8	198.57	88.46	211.54

-9	3	8	1242.76	1180.35	128.30

-7	3	8	4523.77	4564.59	165.16

-5	3	8	634.44	644.38	100.67

-3	3	8	451.31	510.88	92.67

-1	3	8	1838.79	1542.06	116.41

1	3	8	1150.93	837.00	116.39

3	3	8	8.39	122.80	102.33

5	3	8	4200.61	4157.00	186.05

7	3	8	837.34	770.43	143.57

9	3	8	1083.47	1070.22	181.71

-12	4	8	503.31	20.47	266.23

-10	4	8	324.15	101.50	215.19

-8	4	8	166.84	399.53	108.08

-6	4	8	0.77	76.12	161.49

-4	4	8	3357.37	3025.32	139.45

-2	4	8	3785.71	3730.83	142.28

0	4	8	2001.54	1513.74	128.05

2	4	8	1130.84	1040.29	124.52

4	4	8	361.19	287.82	119.44

6	4	8	1350.75	1320.31	152.28

8	4	8	10.10	-138.50	263.68

10	4	8	7044.76	8153.42	292.91

-11	5	8	467.26	411.61	141.17

-9	5	8	60.20	77.66	105.56

-7	5	8	790.45	851.88	124.78

-5	5	8	58.11	-26.92	190.93

-3	5	8	118.65	48.08	92.52

-1	5	8	214.86	237.48	93.09

1	5	8	14.04	-63.92	177.61

3	5	8	618.59	640.72	122.96

5	5	8	58.07	-109.06	133.74

7	5	8	12606.30	12777.31	374.47

9	5	8	4347.21	4620.67	232.88

-10	6	8	356.51	337.30	136.41

-8	6	8	1073.32	944.04	137.55

-6	6	8	252.41	269.86	114.81

-4	6	8	6895.67	6681.89	205.11

-2	6	8	2604.03	2890.52	151.76

0	6	8	51.77	-95.18	193.87

2	6	8	449.79	425.49	120.43

4	6	8	1062.83	1169.23	144.28

6	6	8	1334.09	1390.11	144.00

8	6	8	2018.42	2162.51	186.23

-9	7	8	155.58	-19.49	232.85

-7	7	8	442.34	492.22	118.74

-5	7	8	2849.97	2893.58	156.39

-3	7	8	8.12	-15.14	177.33

-1	7	8	766.19	837.44	122.12

1	7	8	359.03	260.48	120.28

3	7	8	608.21	551.54	128.14

5	7	8	8299.40	7895.96	250.61

7	7	8	4597.19	4566.21	221.81

-8	8	8	3478.56	3404.71	203.67

-6	8	8	2673.89	2521.15	179.66

-4	8	8	1905.31	1829.20	154.82

-2	8	8	18044.15	18122.30	407.82

0	8	8	2284.71	2462.84	158.48

2	8	8	13705.51	14747.94	378.36

4	8	8	10297.12	10577.18	283.99

6	8	8	8697.10	8995.07	278.69

-7	9	8	1377.53	1545.73	161.25

-5	9	8	17362.97	16354.92	437.32

-3	9	8	7638.70	7670.75	238.93

-1	9	8	5404.79	5452.12	206.56

1	9	8	9904.88	9610.79	333.68

3	9	8	408.45	129.82	261.60

5	9	8	8648.24	8266.77	284.44

-6	10	8	778.72	989.54	154.22

-4	10	8	136.02	73.46	137.66

-2	10	8	2690.64	2521.54	182.18

0	10	8	9455.42	9218.00	277.33

2	10	8	14.50	-198.78	249.95

4	10	8	2216.20	2191.60	196.89

-3	11	8	3869.67	3348.20	211.81

-1	11	8	349.56	302.95	135.00

1	11	8	237.28	263.27	143.97

-5	-15	9	345.11	175.94	146.50

-3	-15	9	1803.49	1663.28	123.28

-1	-15	9	21.98	-249.52	249.52

1	-15	9	760.53	683.05	170.20

-8	-14	9	386.14	191.78	148.04

-6	-14	9	821.56	887.90	147.21

-4	-14	9	1365.95	1087.75	167.56

-2	-14	9	69.62	-133.17	133.17

0	-14	9	839.74	971.61	142.03

2	-14	9	3.20	62.66	237.05

-9	-13	9	1161.13	1296.94	162.36

-7	-13	9	1.21	-75.14	132.75

-5	-13	9	1689.13	1654.23	146.82

-3	-13	9	35.34	-73.32	112.99

-1	-13	9	4753.80	4773.09	198.53

1	-13	9	1546.72	1635.55	155.65

3	-13	9	6811.66	5692.49	239.58

5	-13	9	6715.03	6128.29	260.19

-10	-12	9	556.37	776.68	142.58

-8	-12	9	51.84	30.28	125.74

-6	-12	9	3092.97	3058.07	140.40

-4	-12	9	455.29	566.67	110.19

-2	-12	9	1384.98	1346.96	133.21

0	-12	9	499.05	289.78	118.47

2	-12	9	738.50	665.54	131.51

4	-12	9	2451.70	2480.07	178.67

6	-12	9	263.29	-130.38	266.08

-11	-11	9	1651.19	1613.25	175.84

-9	-11	9	3.52	0.00	216.02

-7	-11	9	3172.47	3300.71	123.48

-5	-11	9	3308.40	3609.17	176.47

-3	-11	9	3138.07	3367.54	166.08

-1	-11	9	6.90	-100.79	100.79

1	-11	9	629.35	625.43	118.75

3	-11	9	415.43	401.79	126.45

5	-11	9	2063.09	2033.12	171.65

7	-11	9	96.27	166.54	150.28

-12	-10	9	464.29	104.44	260.06

-10	-10	9	2350.98	2523.66	174.46

-8	-10	9	323.24	354.81	79.63

-6	-10	9	2968.86	2708.59	159.91

-4	-10	9	579.31	736.19	115.95

-2	-10	9	2007.33	2212.63	140.80

0	-10	9	15.92	159.39	92.10

2	-10	9	937.01	924.54	121.56

4	-10	9	6612.01	6947.05	232.02

6	-10	9	138.87	-251.35	251.35

8	-10	9	1997.76	2126.44	200.25

-13	-9	9	730.75	929.66	157.58

-11	-9	9	670.24	953.77	142.02

-9	-9	9	295.17	378.29	76.14

-7	-9	9	521.36	562.33	113.14

-5	-9	9	558.88	616.60	100.10

-3	-9	9	1318.17	1450.63	112.74

-1	-9	9	3331.30	3365.56	145.20

1	-9	9	8905.01	9144.39	266.45

3	-9	9	4785.08	5240.05	182.56

5	-9	9	4960.64	5447.94	211.32

7	-9	9	1526.59	1750.51	183.27

-12	-8	9	5326.30	5556.62	227.03

-10	-8	9	738.62	896.59	108.59

-8	-8	9	2116.33	2124.28	137.02

-6	-8	9	17719.74	17543.38	510.07

-4	-8	9	35529.20	35479.38	647.54

-2	-8	9	33710.18	34391.26	625.60

0	-8	9	12312.33	12514.38	288.79

2	-8	9	18956.35	19710.47	520.20

4	-8	9	27713.93	29248.71	657.17

6	-8	9	1162.89	1300.06	147.22

8	-8	9	2438.73	2720.57	195.08

-13	-7	9	281.74	428.70	146.92

-11	-7	9	2295.58	2260.33	109.98

-9	-7	9	1916.11	1695.47	144.30

-7	-7	9	14848.24	15205.56	337.01

-5	-7	9	35357.64	35792.34	666.30

-3	-7	9	10018.60	10419.72	252.00

-1	-7	9	5444.40	5603.70	161.16

1	-7	9	7552.79	7795.48	230.19

3	-7	9	673.88	678.44	112.44

5	-7	9	1969.64	2107.94	150.20

7	-7	9	3739.50	4065.62	192.61

9	-7	9	8149.62	8409.36	284.27

-14	-6	9	713.40	994.71	160.95

-12	-6	9	632.42	509.49	97.33

-10	-6	9	1600.43	1563.39	139.39

-8	-6	9	5889.35	5765.15	190.06

-6	-6	9	189.19	0.00	170.61

-4	-6	9	9653.54	10040.00	258.18

-2	-6	9	847.10	936.77	96.05

0	-6	9	3240.48	3196.54	134.13

2	-6	9	3517.83	3496.39	146.48

4	-6	9	43.76	-103.32	103.32

6	-6	9	558.69	908.48	125.48

8	-6	9	2.98	-274.06	274.06

10	-6	9	1622.12	1878.68	192.94

-13	-5	9	4093.96	4068.28	149.11

-11	-5	9	113.11	94.62	109.34

-9	-5	9	1532.18	1621.88	130.41

-7	-5	9	17244.58	18410.63	498.87

-5	-5	9	220.73	232.30	86.22

-3	-5	9	1679.41	1745.40	110.10

-1	-5	9	7035.85	6530.16	202.69

1	-5	9	22451.48	22896.98	489.51

3	-5	9	1523.44	1501.77	117.52

5	-5	9	549.11	601.59	125.34

7	-5	9	1084.96	1454.70	143.02

9	-5	9	10.30	239.01	132.75

-14	-4	9	12418.30	12752.62	505.52

-12	-4	9	404.11	503.71	119.58

-10	-4	9	11076.06	11127.11	320.35

-8	-4	9	19098.41	20601.44	540.12

-6	-4	9	424.50	397.46	98.56

-4	-4	9	27596.94	28657.49	525.99

-2	-4	9	27647.83	28858.94	521.36

0	-4	9	17961.85	17602.71	435.12

2	-4	9	816.88	983.31	104.18

4	-4	9	84.29	-56.35	179.44

6	-4	9	9839.17	10563.82	304.83

8	-4	9	1025.12	1424.53	153.53

10	-4	9	731.79	900.22	185.34

-13	-3	9	543.15	591.48	135.43

-11	-3	9	6325.26	6351.11	213.90

-9	-3	9	7280.92	7329.47	205.98

-7	-3	9	5941.63	5982.50	179.28

-5	-3	9	7716.33	7717.61	216.62

-3	-3	9	282.96	396.33	83.42

-1	-3	9	5007.64	5234.27	179.42

1	-3	9	397.72	324.14	98.70

3	-3	9	25767.01	26055.08	545.21

5	-3	9	10206.98	11110.16	295.62

7	-3	9	18.35	229.06	130.65

9	-3	9	13.01	-18.22	255.27

-14	-2	9	322.17	488.00	145.52

-12	-2	9	3502.41	3707.56	186.56

-10	-2	9	3333.84	3344.80	170.02

-8	-2	9	5385.37	5327.96	174.18

-6	-2	9	14155.89	15138.93	429.28

-4	-2	9	817.99	782.26	91.70

-2	-2	9	2328.71	2335.25	118.26

0	-2	9	88.19	70.79	90.56

2	-2	9	5711.85	5368.42	160.76

4	-2	9	5943.81	6065.94	177.58

6	-2	9	1690.65	1635.11	152.99

8	-2	9	3003.61	2988.72	204.08

10	-2	9	909.74	1218.80	175.68

-13	-1	9	850.11	642.13	148.62

-11	-1	9	62.97	132.19	98.69

-9	-1	9	78.88	-192.47	195.28

-7	-1	9	3252.45	3172.58	144.08

-5	-1	9	7494.72	7970.94	229.80

-3	-1	9	802.43	985.29	100.95

-1	-1	9	995.34	990.26	96.89

1	-1	9	56.68	-27.20	172.85

3	-1	9	338.48	328.47	107.95

5	-1	9	2970.91	2669.03	156.13

7	-1	9	1059.03	1235.13	152.27

9	-1	9	2712.65	2748.51	201.12

-12	0	9	9.57	90.42	197.38

-10	0	9	638.17	670.02	123.10

-8	0	9	3678.58	3957.38	155.59

-6	0	9	1327.67	1563.13	107.84

-4	0	9	33.82	-46.54	86.49

-2	0	9	69.86	43.74	131.91

0	0	9	3497.14	3292.06	139.76

2	0	9	8372.24	8697.42	238.55

4	0	9	656.99	797.06	115.95

6	0	9	1643.57	1254.50	155.94

8	0	9	321.72	253.32	159.40

10	0	9	2062.40	2158.18	210.21

-13	1	9	1335.20	1029.03	150.31

-11	1	9	288.82	490.52	116.36

-9	1	9	1800.51	1882.65	140.37

-7	1	9	2.72	4.07	93.36

-5	1	9	1824.65	1957.15	124.12

-3	1	9	1895.78	2056.55	124.83

-1	1	9	2401.34	1745.02	155.14

3	1	9	2636.02	2444.09	139.71

5	1	9	711.07	428.46	137.54

7	1	9	4937.76	4977.80	211.04

9	1	9	4219.54	4471.55	237.37

-12	2	9	53.96	-19.21	210.13

-10	2	9	1143.49	977.56	133.76

-8	2	9	26.84	14.16	188.13

-6	2	9	1196.00	1122.19	115.12

-4	2	9	8214.94	8089.46	235.01

-2	2	9	3802.67	3826.98	145.37

0	2	9	1456.70	1011.09	118.50

2	2	9	861.24	460.31	108.80

4	2	9	1447.80	1829.41	134.06

6	2	9	61.74	-273.36	273.36

8	2	9	514.10	241.28	158.56

10	2	9	1394.95	1716.52	198.97

-11	3	9	102.62	-219.39	219.39

-9	3	9	1310.54	1173.62	137.55

-7	3	9	229.45	42.06	204.68

-5	3	9	1074.80	1043.07	112.73

-3	3	9	110.28	55.23	161.91

-1	3	9	252.57	-57.34	175.66

1	3	9	2.42	-191.07	191.07

3	3	9	141.92	203.41	108.64

5	3	9	2437.66	2133.95	166.62

7	3	9	8599.41	8630.35	262.71

9	3	9	5682.60	6245.44	256.79

-12	4	9	6363.52	6527.21	257.79

-10	4	9	282.09	245.75	126.17

-8	4	9	17980.79	17598.24	394.04

-6	4	9	29.68	-169.76	186.58

-4	4	9	91.01	-49.77	162.19

-2	4	9	7554.07	6688.76	189.44

0	4	9	7442.98	6564.10	202.63

2	4	9	22818.49	18829.60	548.21

4	4	9	3887.43	3649.92	182.38

6	4	9	10953.18	11055.74	349.65

8	4	9	3363.07	3499.78	209.84

-11	5	9	17459.04	17883.26	467.64

-9	5	9	12349.73	12766.53	364.46

-7	5	9	415.21	491.10	112.01

-5	5	9	15169.85	14170.17	354.38

-3	5	9	4916.56	4415.41	178.22

-1	5	9	68526.43	62688.42	958.29

1	5	9	11264.77	10809.17	308.31

3	5	9	7318.87	6469.75	221.40

5	5	9	5368.59	5549.11	209.93

7	5	9	2057.57	2088.37	190.72

9	5	9	3385.46	3768.71	225.82

-10	6	9	330.41	308.28	134.72

-8	6	9	7563.20	7526.42	246.78

-6	6	9	233.87	346.41	109.07

-4	6	9	4482.46	4371.34	194.47

-2	6	9	4577.90	4255.21	179.32

0	6	9	164.93	-218.13	218.13

2	6	9	780.24	867.44	136.56

4	6	9	2855.23	3484.45	184.16

6	6	9	1677.10	1992.45	172.90

8	6	9	1191.12	1189.41	185.78

-9	7	9	48.76	-82.43	136.82

-7	7	9	124.24	121.68	123.22

-5	7	9	1213.22	1113.02	134.19

-3	7	9	2171.70	1833.80	156.09

-1	7	9	9399.19	9288.86	298.44

1	7	9	1420.05	1540.61	140.22

3	7	9	15.23	244.90	115.23

5	7	9	1390.59	1309.21	170.78

7	7	9	401.64	489.27	150.85

-8	8	9	849.66	755.13	157.87

-6	8	9	486.35	655.97	139.35

-4	8	9	3021.07	3058.65	190.47

-2	8	9	14.59	195.97	117.05

0	8	9	517.52	417.22	131.22

2	8	9	242.94	213.37	129.11

4	8	9	8303.63	8406.51	267.30

6	8	9	27.55	-42.34	267.47

-7	9	9	1386.77	1526.38	179.33

-5	9	9	558.56	395.77	152.25

-3	9	9	3453.57	3544.16	198.20

-1	9	9	17.16	-230.18	230.18

1	9	9	2907.34	2572.27	184.72

3	9	9	98.10	-100.65	247.14

5	9	9	547.68	922.90	149.17

-4	10	9	4501.00	4621.56	232.74

-2	10	9	1168.72	1227.96	157.32

0	10	9	6656.09	6649.88	257.25

2	10	9	539.87	489.28	155.90

-5	-15	10	1801.35	1907.11	151.72

-3	-15	10	1247.35	833.56	168.25

-1	-15	10	19.09	21.73	232.70

-8	-14	10	2234.87	1887.28	197.73

-6	-14	10	2416.37	2344.42	146.97

-4	-14	10	170.82	19.35	237.20

-2	-14	10	908.44	882.73	154.37

0	-14	10	3451.34	2984.88	193.71

2	-14	10	3.05	85.79	255.69

-9	-13	10	5.62	-168.08	250.37

-7	-13	10	2988.83	3151.96	134.49

-5	-13	10	454.94	402.64	131.78

-3	-13	10	1984.70	1650.55	154.82

-1	-13	10	67.47	112.43	119.58

1	-13	10	1294.39	1227.02	154.10

3	-13	10	14.90	-61.96	269.99

-10	-12	10	2417.81	2762.87	188.48

-8	-12	10	246.81	128.36	114.46

-6	-12	10	33.03	-83.97	214.48

-4	-12	10	5409.69	5112.01	199.69

-2	-12	10	23596.10	24014.28	654.12

0	-12	10	7651.84	7078.14	225.46

2	-12	10	2402.33	2531.26	174.04

4	-12	10	2025.33	1930.43	177.39

-11	-11	10	3687.37	4191.71	214.33

-9	-11	10	3319.44	3189.75	162.85

-7	-11	10	5759.21	5366.19	203.07

-5	-11	10	21683.21	22461.90	650.15

-3	-11	10	22545.48	24548.18	655.95

-1	-11	10	9263.50	9131.95	235.38

1	-11	10	3464.41	3567.95	173.66

3	-11	10	4190.34	3890.58	194.02

5	-11	10	4628.52	4804.19	223.21

-12	-10	10	4165.12	4412.84	229.36

-10	-10	10	24.33	-72.75	160.23

-8	-10	10	5568.23	5388.92	202.22

-6	-10	10	3021.02	2973.69	174.07

-4	-10	10	694.78	810.65	122.96

-2	-10	10	462.64	307.59	118.75

0	-10	10	1538.04	1657.62	131.39

2	-10	10	2413.51	2372.32	158.06

4	-10	10	703.35	537.25	139.78

6	-10	10	298.22	156.45	148.04

-11	-9	10	2089.20	1919.75	232.23

-9	-9	10	4970.15	4566.59	195.18

-7	-9	10	10129.67	8953.59	297.67

-5	-9	10	988.93	793.88	122.26

-3	-9	10	11378.18	11683.29	294.85

-1	-9	10	2098.90	2105.68	128.75

1	-9	10	32.90	-65.33	181.40

3	-9	10	101.40	-198.92	198.92

5	-9	10	1257.54	1239.50	153.54

7	-9	10	7789.41	7830.75	271.48

-12	-8	10	66.25	163.01	87.01

-10	-8	10	21774.03	21155.72	623.44

-8	-8	10	342.17	338.70	109.49

-6	-8	10	13866.12	12762.60	324.53

-4	-8	10	3820.23	4048.40	152.79

-2	-8	10	3302.44	3187.98	144.08

0	-8	10	3907.92	3724.48	157.85

2	-8	10	3228.98	3197.41	156.13

4	-8	10	17478.33	18603.04	397.13

6	-8	10	1323.45	1578.42	152.13

8	-8	10	469.80	640.12	159.26

-13	-7	10	8999.73	8835.78	801.68

-11	-7	10	6961.82	7024.93	231.32

-9	-7	10	709.07	623.62	131.09

-7	-7	10	4385.61	4430.11	172.45

-5	-7	10	1676.13	1698.00	134.21

-3	-7	10	14331.37	14703.30	424.42

-1	-7	10	31.85	42.76	165.00

1	-7	10	7980.18	8254.73	240.86

3	-7	10	6315.34	6480.81	196.38

5	-7	10	422.25	386.23	130.66

7	-7	10	833.66	1062.60	159.27

9	-7	10	5437.31	5818.45	264.77

-12	-6	10	3805.82	3426.44	186.29

-10	-6	10	1565.65	1470.26	137.00

-8	-6	10	2648.31	2883.94	151.20

-6	-6	10	3825.67	3723.52	156.72

-4	-6	10	52.59	-93.36	93.36

-2	-6	10	360.49	102.90	97.01

0	-6	10	340.65	255.57	95.89

2	-6	10	3129.11	3197.79	142.67

4	-6	10	1553.27	1588.65	139.25

6	-6	10	1986.68	1898.10	162.81

8	-6	10	766.79	947.48	164.88

-13	-5	10	2099.52	1872.26	183.85

-11	-5	10	333.29	398.70	124.21

-9	-5	10	1433.90	1290.90	134.47

-7	-5	10	2024.65	2075.95	130.15

-5	-5	10	3350.87	3389.93	146.19

-3	-5	10	5.17	-41.63	161.91

-1	-5	10	250.75	307.30	90.42

1	-5	10	4302.73	4536.41	150.16

3	-5	10	604.42	605.39	113.84

5	-5	10	87.12	-202.43	202.43

7	-5	10	754.43	1024.04	151.42

9	-5	10	3206.39	3551.39	224.56

-14	-4	10	1095.14	1024.22	160.68

-12	-4	10	9.64	17.94	202.56

-10	-4	10	419.60	458.71	115.10

-8	-4	10	5597.17	5986.22	190.74

-6	-4	10	1056.73	995.55	116.94

-4	-4	10	28.70	83.13	91.40

-2	-4	10	15.79	-88.32	93.08

0	-4	10	1048.32	1152.19	109.23

2	-4	10	3023.17	3136.94	139.87

4	-4	10	4674.87	4651.60	174.85

6	-4	10	9031.15	10101.06	255.03

8	-4	10	9.20	71.77	254.99

10	-4	10	992.25	1342.75	196.57

-13	-3	10	965.68	1051.82	153.24

-11	-3	10	549.93	394.23	122.11

-9	-3	10	329.66	43.18	198.23

-7	-3	10	6440.26	7023.79	196.83

-5	-3	10	10.48	-17.94	86.91

-3	-3	10	441.72	390.17	95.90

-1	-3	10	853.40	859.80	107.26

1	-3	10	4794.13	4304.72	158.04

3	-3	10	157.24	165.28	98.83

5	-3	10	5013.96	5072.16	190.57

7	-3	10	1792.98	2101.21	170.94

9	-3	10	999.72	1430.81	174.28

-12	-2	10	751.88	803.21	142.72

-10	-2	10	5.04	0.00	199.90

-8	-2	10	2292.32	2138.86	127.63

-6	-2	10	1249.07	1364.25	116.25

-4	-2	10	71.63	-174.39	174.39

-2	-2	10	17696.81	16320.88	429.20

0	-2	10	1.86	-37.85	152.38

2	-2	10	1301.01	1055.77	117.79

4	-2	10	1025.82	1154.67	127.60

6	-2	10	4400.17	4082.52	199.38

8	-2	10	156.90	412.15	155.05

10	-2	10	330.32	596.51	176.08

-13	-1	10	735.56	608.89	141.60

-11	-1	10	994.72	1169.48	139.93

-9	-1	10	122.32	180.56	105.70

-7	-1	10	3613.09	4016.61	151.10

-5	-1	10	7062.94	7239.80	233.82

-3	-1	10	1707.41	1705.25	122.86

-1	-1	10	1.71	3.36	96.16

1	-1	10	1119.49	821.56	108.67

3	-1	10	38.99	34.20	175.65

5	-1	10	695.41	541.32	139.36

7	-1	10	5039.34	4780.78	214.97

9	-1	10	5309.07	5618.99	262.11

-12	0	10	30.43	75.42	219.95

-10	0	10	862.89	775.62	127.45

-8	0	10	7989.20	7854.83	218.50

-6	0	10	662.05	805.89	100.67

-4	0	10	2608.70	2604.90	137.61

-2	0	10	2118.01	2156.91	130.58

0	0	10	4937.62	3471.51	153.97

2	0	10	11569.90	10814.10	273.84

4	0	10	13890.56	10464.13	317.08

6	0	10	6888.08	5394.49	227.97

8	0	10	156.20	293.83	158.27

10	0	10	4566.53	5293.02	265.15

-13	1	10	2399.47	2238.92	191.85

-11	1	10	7332.62	7651.20	242.00

-9	1	10	1051.40	1262.60	128.43

-7	1	10	36883.82	36558.79	726.20

-5	1	10	8282.19	8301.58	247.20

-3	1	10	9169.21	9451.32	257.68

-1	1	10	36123.05	31693.13	628.32

3	1	10	42567.11	43459.73	755.16

5	1	10	50.75	-76.40	224.99

7	1	10	8054.57	8441.26	261.42

9	1	10	2816.30	3054.94	232.12

-12	2	10	102.32	427.14	125.89

-10	2	10	383.66	252.63	124.91

-8	2	10	7530.21	7188.46	268.58

-6	2	10	10178.84	9392.46	284.93

-4	2	10	9359.42	9719.74	266.79

-2	2	10	5197.24	4934.13	172.36

0	2	10	18222.81	14840.12	334.37

2	2	10	89.46	-26.35	195.00

4	2	10	80.22	74.02	128.13

6	2	10	31.83	-234.11	234.11

8	2	10	1614.00	1436.86	189.30

-11	3	10	847.49	749.38	151.28

-9	3	10	1932.44	1883.76	157.76

-7	3	10	854.08	565.59	126.61

-5	3	10	416.40	582.51	109.21

-3	3	10	214.15	12.34	168.09

-1	3	10	9806.29	9879.49	276.78

1	3	10	4891.63	4001.51	173.31

3	3	10	4475.38	3564.69	179.60

5	3	10	240.27	240.84	126.73

7	3	10	68.52	-182.80	273.64

9	3	10	1038.99	904.05	196.99

-10	4	10	24.65	-88.46	118.59

-8	4	10	51.75	-146.63	220.51

-6	4	10	209.03	214.91	112.01

-4	4	10	8956.09	8608.58	285.82

-2	4	10	107.95	41.21	200.32

0	4	10	561.15	532.90	119.17

2	4	10	506.75	523.35	128.98

4	4	10	2714.05	2709.48	166.77

6	4	10	101.33	-213.92	254.58

8	4	10	1169.83	1056.06	192.79

-9	5	10	1185.22	1117.07	158.72

-7	5	10	2427.80	2586.57	165.07

-5	5	10	4129.04	4371.39	185.89

-3	5	10	419.33	393.52	117.76

-1	5	10	3.80	29.86	187.84

1	5	10	6796.72	6355.67	214.21

3	5	10	1139.87	1279.73	148.07

5	5	10	109.87	219.11	136.40

7	5	10	98.63	160.93	151.40

-10	6	10	1704.01	1781.81	179.77

-8	6	10	1949.89	2062.93	161.27

-6	6	10	14187.40	14795.82	384.84

-4	6	10	1187.14	1216.92	136.43

-2	6	10	1060.89	1151.00	131.24

0	6	10	1468.82	1673.42	146.25

2	6	10	1000.65	1014.41	140.63

4	6	10	2809.58	3581.96	198.04

6	6	10	2044.62	2227.17	184.55

-7	7	10	7477.40	7803.70	260.24

-5	7	10	234.71	238.60	131.22

-3	7	10	13493.95	13242.52	366.80

-1	7	10	3251.32	3586.52	188.52

1	7	10	3943.66	3861.35	200.47

3	7	10	597.55	434.89	153.66

5	7	10	3187.84	2728.61	203.80

-6	8	10	155.65	-256.40	256.40

-4	8	10	3428.77	3380.03	200.02

-2	8	10	107.92	98.41	126.73

0	8	10	514.62	506.80	144.96

2	8	10	561.97	866.83	143.70

4	8	10	2278.11	2190.78	192.83

-5	9	10	1.20	78.08	126.44

-3	9	10	770.55	1046.18	155.76

-1	9	10	797.63	776.16	151.70

1	9	10	626.74	728.46	152.11

3	9	10	0.13	-302.37	302.37

-3	-15	11	8500.70	7220.51	279.79

-6	-14	11	46.39	-137.38	137.38

-4	-14	11	7123.92	6786.39	251.52

-2	-14	11	465.71	531.33	143.56

0	-14	11	283.60	167.67	143.13

-9	-13	11	574.65	663.51	128.56

-7	-13	11	2098.56	1946.72	177.96

-5	-13	11	1215.34	1295.28	145.54

-3	-13	11	5619.51	5192.46	221.15

-1	-13	11	2986.02	3102.78	189.35

1	-13	11	5061.17	5263.36	227.72

3	-13	11	4156.24	3808.09	214.91

-10	-12	11	5269.49	5154.18	166.95

-8	-12	11	335.61	467.39	132.34

-6	-12	11	4469.74	4075.79	203.71

-4	-12	11	3675.18	3873.39	184.33

-2	-12	11	8173.72	7770.38	243.59

0	-12	11	2022.41	1743.96	153.70

2	-12	11	648.49	883.81	145.81

4	-12	11	6379.63	6160.78	246.99

-11	-11	11	6396.54	6556.18	550.53

-9	-11	11	8779.18	8788.08	269.15

-7	-11	11	1417.53	1498.24	152.28

-5	-11	11	951.19	793.02	126.05

-3	-11	11	3465.11	3290.64	177.59

-1	-11	11	1246.50	942.11	138.53

1	-11	11	15082.48	14499.54	373.53

3	-11	11	119.91	-54.11	136.26

5	-11	11	3016.95	2862.05	207.72

-10	-10	11	190.07	266.49	136.40

-8	-10	11	1420.36	1578.73	139.94

-6	-10	11	4.78	87.19	107.24

-4	-10	11	175.11	-207.34	207.34

-2	-10	11	1001.59	978.95	121.98

0	-10	11	1187.02	1175.01	126.19

2	-10	11	785.37	815.98	132.21

4	-10	11	73.02	-244.20	244.20

6	-10	11	668.62	410.92	156.18

-11	-9	11	933.46	1069.06	139.08

-9	-9	11	956.77	861.57	126.19

-7	-9	11	488.86	64.07	217.44

-5	-9	11	12.68	-147.47	185.32

-3	-9	11	752.02	865.34	120.16

-1	-9	11	1601.10	1419.69	130.13

1	-9	11	3186.81	3017.16	161.46

3	-9	11	528.30	481.01	127.58

5	-9	11	855.22	1089.95	140.20

7	-9	11	2489.79	2577.37	190.17

-12	-8	11	2344.21	2183.53	177.82

-10	-8	11	1302.14	1155.52	140.08

-8	-8	11	1671.03	1788.62	144.86

-6	-8	11	1398.27	1350.36	136.72

-4	-8	11	1820.96	1781.45	119.34

-2	-8	11	265.64	265.52	92.67

0	-8	11	162.89	12.62	183.08

2	-8	11	2566.89	2670.49	152.46

4	-8	11	6878.23	6729.88	223.05

6	-8	11	5726.65	5372.86	235.47

8	-8	11	792.21	468.69	185.21

-13	-7	11	480.98	566.66	141.32

-11	-7	11	650.19	810.49	141.46

-9	-7	11	366.77	402.49	111.03

-7	-7	11	4237.88	4180.07	171.74

-5	-7	11	8.97	-105.42	184.34

-3	-7	11	1151.79	1183.17	109.79

-1	-7	11	4007.51	4151.83	153.22

1	-7	11	446.93	399.70	106.41

3	-7	11	1408.17	1448.78	133.35

5	-7	11	132.11	242.52	121.40

7	-7	11	2812.97	3029.73	195.23

-12	-6	11	1441.91	1342.31	152.84

-10	-6	11	712.79	683.90	119.45

-8	-6	11	1539.90	1585.97	136.02

-6	-6	11	7.20	-44.02	98.41

-4	-6	11	2237.57	2551.41	136.33

-2	-6	11	1316.65	1503.51	113.58

0	-6	11	3.50	22.85	151.54

2	-6	11	82.47	178.17	93.64

4	-6	11	8869.49	9651.61	292.39

6	-6	11	1126.47	1315.19	151.43

8	-6	11	2746.37	2837.10	209.39

-13	-5	11	237.88	-242.24	242.24

-11	-5	11	1361.46	1060.61	145.83

-9	-5	11	185.63	-186.17	201.17

-7	-5	11	6347.17	6608.20	199.20

-5	-5	11	5662.12	6183.73	183.74

-3	-5	11	2056.55	2210.25	129.03

-1	-5	11	893.62	770.33	107.68

1	-5	11	963.07	1045.29	117.64

3	-5	11	1745.18	1827.40	139.25

5	-5	11	472.52	-29.86	232.72

7	-5	11	886.73	994.19	165.16

9	-5	11	2586.58	2942.87	221.73

-12	-4	11	528.27	548.58	145.38

-10	-4	11	2240.57	2313.46	154.55

-8	-4	11	337.42	430.81	108.93

-6	-4	11	1172.22	1308.39	116.94

-4	-4	11	579.29	515.24	103.33

-2	-4	11	1568.60	1484.41	124.25

0	-4	11	1198.06	1317.96	110.36

2	-4	11	60.92	47.38	102.47

4	-4	11	17150.63	17405.36	372.26

6	-4	11	3904.63	4126.00	203.28

8	-4	11	2147.16	2660.27	204.18

-13	-3	11	13134.27	13267.88	412.79

-11	-3	11	4388.65	4508.03	200.06

-9	-3	11	425.20	517.04	112.02

-7	-3	11	3364.30	3164.04	159.93

-5	-3	11	10389.38	10980.50	279.24

-3	-3	11	38269.25	37639.86	684.69

-1	-3	11	3192.56	3251.03	140.01

1	-3	11	30523.52	31036.40	611.12

3	-3	11	20371.35	15993.04	367.24

5	-3	11	12669.73	12947.25	341.80

7	-3	11	1911.33	2112.31	179.78

9	-3	11	11.14	-107.10	306.58

-12	-2	11	4459.40	4574.98	217.46

-10	-2	11	1658.00	1745.97	152.01

-8	-2	11	2503.52	2331.34	153.44

-6	-2	11	27488.83	29229.40	639.47

-4	-2	11	36513.35	39910.56	708.72

-2	-2	11	22993.01	20017.46	514.05

0	-2	11	7263.34	7616.43	234.94

2	-2	11	13128.58	13054.22	303.57

4	-2	11	5736.76	4240.74	194.67

6	-2	11	7.44	-175.23	237.75

8	-2	11	6301.47	6140.84	263.14

-13	-1	11	38.81	-213.92	213.92

-11	-1	11	29.82	153.36	113.13

-9	-1	11	2972.91	3064.25	169.58

-7	-1	11	3247.43	3698.52	165.39

-5	-1	11	182.88	359.02	105.28

-3	-1	11	1986.01	1876.69	130.57

-1	-1	11	410.11	197.12	101.36

1	-1	11	2939.18	2925.10	145.33

3	-1	11	7600.59	5816.71	208.38

5	-1	11	591.93	559.53	156.32

7	-1	11	123.43	17.66	262.99

9	-1	11	1034.80	852.74	209.75

-12	0	11	2002.77	2101.93	170.94

-10	0	11	688.00	718.11	128.14

-8	0	11	3.92	-108.50	108.50

-6	0	11	702.47	821.59	105.43

-4	0	11	5600.71	6377.98	189.64

-2	0	11	1309.67	1060.11	121.72

0	0	11	2521.09	1825.83	136.76

2	0	11	2521.03	2371.39	151.90

4	0	11	584.94	-212.26	274.51

6	0	11	412.25	184.07	149.87

8	0	11	33.90	-272.09	314.57

-11	1	11	9146.44	9561.63	277.59

-9	1	11	85.34	84.39	118.32

-7	1	11	13035.14	13315.83	350.28

-5	1	11	452.41	339.98	105.29

-3	1	11	641.90	639.32	108.80

-1	1	11	165.68	265.51	105.98

1	1	11	5632.95	3477.40	176.99

3	1	11	520.49	230.48	142.02

5	1	11	1348.06	1295.90	150.03

7	1	11	3659.23	3422.29	224.86

9	1	11	524.15	627.79	195.01

-12	2	11	162.77	106.26	143.69

-10	2	11	1747.17	2046.75	157.19

-8	2	11	4305.00	3901.47	184.21

-6	2	11	4529.48	4631.65	179.04

-4	2	11	2040.24	2087.12	151.04

-2	2	11	16618.24	17390.77	363.44

0	2	11	7744.82	7341.96	216.25

2	2	11	27.20	62.66	117.61

4	2	11	201.98	160.65	129.11

6	2	11	961.79	1061.37	157.17

8	2	11	3170.64	3375.19	227.92

-11	3	11	53.36	-247.56	252.75

-9	3	11	21603.29	23510.25	684.27

-7	3	11	511.05	787.76	109.63

-5	3	11	12507.98	12575.06	331.82

-3	3	11	2121.85	1956.99	151.61

-1	3	11	87.46	28.32	193.88

1	3	11	3375.39	2714.86	165.39

3	3	11	2506.38	2198.73	164.52

5	3	11	18040.87	18618.55	448.41

7	3	11	285.44	-118.88	282.90

-10	4	11	526.38	534.28	143.56

-8	4	11	202.21	106.54	139.77

-6	4	11	598.92	617.57	123.37

-4	4	11	2449.00	2379.51	162.83

-2	4	11	102.89	-30.42	202.85

0	4	11	15.71	-46.26	205.51

2	4	11	5092.94	5377.88	201.36

4	4	11	30.58	83.97	200.74

6	4	11	31.44	200.32	149.43

-9	5	11	409.76	471.89	135.85

-7	5	11	690.42	889.15	136.98

-5	5	11	2293.37	2308.41	158.19

-3	5	11	410.06	419.74	124.63

-1	5	11	555.75	703.65	114.54

1	5	11	31.91	-63.78	200.32

3	5	11	5.69	34.20	227.38

5	5	11	1241.41	1105.72	160.26

-8	6	11	212.59	122.66	264.95

-6	6	11	2556.66	2599.89	184.70

-4	6	11	2010.99	1983.34	152.29

-2	6	11	26.91	77.94	120.70

0	6	11	2047.00	2308.28	155.66

2	6	11	49.57	322.42	125.74

4	6	11	325.53	364.21	144.54

6	6	11	274.27	129.39	169.77

-7	7	11	16.13	62.80	140.46

-5	7	11	135.84	211.68	122.24

-3	7	11	221.21	105.00	130.79

-1	7	11	3201.45	3255.51	198.61

1	7	11	81.32	238.45	134.30

3	7	11	1087.83	1284.17	166.29

-4	8	11	2641.88	2355.15	190.45

-2	8	11	458.84	455.35	145.10

0	8	11	544.63	559.24	156.46

2	8	11	12.44	-167.80	265.22

-6	-14	12	2741.89	2864.56	197.19

-4	-14	12	178.59	176.35	141.59

-2	-14	12	4607.81	4304.49	223.21

0	-14	12	2987.10	2338.87	208.28

-7	-13	12	60.62	41.77	247.42

-5	-13	12	26.99	57.76	238.31

-3	-13	12	77.34	290.04	120.28

-1	-13	12	710.14	838.81	135.71

1	-13	12	634.88	532.19	153.10

-8	-12	12	4494.82	4232.49	206.65

-6	-12	12	173.45	209.44	134.72

-4	-12	12	1325.88	1299.52	152.27

-2	-12	12	1.43	-204.39	204.39

0	-12	12	871.33	1061.63	144.27

2	-12	12	397.55	388.89	145.52

4	-12	12	1807.25	1796.28	181.59

-9	-11	12	791.26	724.98	142.58

-7	-11	12	2216.60	2111.16	160.71

-5	-11	12	1112.94	1220.68	138.11

-3	-11	12	166.39	226.12	114.95

-1	-11	12	7520.26	7607.50	232.33

1	-11	12	325.56	329.59	130.94

3	-11	12	7490.63	7668.93	260.10

5	-11	12	80.40	87.19	242.66

-10	-10	12	86.38	150.84	130.37

-8	-10	12	403.08	350.06	123.51

-6	-10	12	205.63	331.96	112.15

-4	-10	12	4673.08	4614.31	186.62

-2	-10	12	645.21	655.15	126.32

0	-10	12	951.38	830.45	139.23

2	-10	12	262.04	355.10	124.63

4	-10	12	2815.70	2548.25	192.01

6	-10	12	1073.83	1120.54	167.83

-11	-9	12	120.90	40.23	221.91

-9	-9	12	4547.66	4159.19	191.23

-7	-9	12	2879.08	2854.59	165.37

-5	-9	12	1830.58	1862.03	158.60

-3	-9	12	4932.82	4816.10	192.53

-1	-9	12	50.44	131.77	104.16

1	-9	12	2293.97	2029.22	147.40

3	-9	12	419.56	363.38	136.83

5	-9	12	862.99	610.73	161.94

-12	-8	12	1466.77	1467.79	168.82

-10	-8	12	74.57	30.00	122.80

-8	-8	12	146.60	0.00	187.15

-6	-8	12	957.24	1060.83	126.47

-4	-8	12	2147.86	2193.17	144.31

-2	-8	12	1.94	0.00	189.11

0	-8	12	1273.18	1115.58	129.98

2	-8	12	2211.81	2319.49	159.18

4	-8	12	1410.42	1496.00	156.48

6	-8	12	3212.06	3147.18	200.99

-11	-7	12	2069.62	2332.93	173.47

-9	-7	12	4722.03	4664.30	196.43

-7	-7	12	1655.72	1542.11	147.80

-5	-7	12	86.15	-70.79	113.55

-3	-7	12	5611.37	5418.57	189.06

-1	-7	12	17052.07	18889.33	540.17

1	-7	12	7267.79	7706.37	216.49

3	-7	12	1467.48	1262.85	146.25

5	-7	12	12747.87	12923.70	378.96

7	-7	12	280.48	41.78	167.81

-12	-6	12	5859.50	5521.12	231.54

-10	-6	12	8227.56	8215.44	242.75

-8	-6	12	4625.96	4026.70	189.42

-6	-6	12	7550.40	6982.86	213.42

-4	-6	12	35330.82	35781.96	724.53

-2	-6	12	45120.54	46744.43	780.55

0	-6	12	15556.62	15194.85	354.33

2	-6	12	9018.06	9025.66	283.42

4	-6	12	2117.73	2340.04	167.17

6	-6	12	10659.33	11263.94	376.56

8	-6	12	2459.66	2438.22	214.29

-13	-5	12	763.64	982.10	143.71

-11	-5	12	922.99	918.63	147.50

-9	-5	12	878.48	796.79	125.20

-7	-5	12	6884.74	6708.92	207.77

-5	-5	12	7976.19	8874.21	275.81

-3	-5	12	170.96	204.11	98.83

-1	-5	12	0.71	170.46	88.03

1	-5	12	505.04	586.73	117.35

3	-5	12	1184.71	956.97	136.01

5	-5	12	14.74	92.94	131.91

7	-5	12	14.67	270.13	142.71

-12	-4	12	2344.18	2422.08	181.19

-10	-4	12	5.64	120.98	109.20

-8	-4	12	3029.57	3059.55	166.92

-6	-4	12	505.96	524.48	105.85

-4	-4	12	4917.51	5147.98	180.06

-2	-4	12	5155.57	4981.32	171.65

0	-4	12	2660.10	2755.68	144.76

2	-4	12	1532.77	1517.55	138.55

4	-4	12	1545.87	1668.82	158.31

6	-4	12	255.22	261.87	146.36

8	-4	12	1180.20	999.56	191.39

-13	-3	12	2830.38	2956.60	199.86

-11	-3	12	127.45	-36.17	196.68

-9	-3	12	45.53	225.13	94.06

-7	-3	12	19669.20	20748.71	582.07

-5	-3	12	509.60	457.33	108.37

-3	-3	12	7684.99	7176.98	199.84

-1	-3	12	5103.15	4519.48	171.22

1	-3	12	345.78	310.95	111.03

3	-3	12	230.70	-60.14	221.78

5	-3	12	1065.00	620.71	160.68

7	-3	12	4678.16	4345.21	226.44

-12	-2	12	363.92	253.04	151.55

-10	-2	12	25247.32	26461.01	711.99

-8	-2	12	982.54	1013.02	127.59

-6	-2	12	7958.49	7731.39	214.57

-4	-2	12	504.35	547.61	105.71

-2	-2	12	2680.81	2301.40	144.62

0	-2	12	5344.99	5465.87	176.14

2	-2	12	1046.12	877.74	143.16

4	-2	12	21163.69	16142.83	411.20

6	-2	12	1770.97	2126.56	183.56

8	-2	12	2.77	105.70	278.12

-11	-1	12	1158.96	1090.14	157.18

-9	-1	12	4238.12	4828.32	189.96

-7	-1	12	605.27	437.28	121.55

-5	-1	12	14337.23	14153.61	340.45

-3	-1	12	2124.84	2383.69	139.27

-1	-1	12	4554.13	3372.76	164.18

1	-1	12	617.73	428.31	129.83

3	-1	12	99.69	-141.73	141.73

5	-1	12	1060.36	819.11	165.59

7	-1	12	101.53	-114.67	284.71

-12	0	12	5527.53	5440.44	238.11

-10	0	12	1121.38	1248.02	145.54

-8	0	12	2409.50	2542.43	162.83

-6	0	12	556.84	614.49	121.83

-4	0	12	30.44	-22.57	111.45

-2	0	12	326.49	479.46	115.52

0	0	12	399.66	4.49	134.59

2	0	12	4028.57	3255.95	178.74

4	0	12	2415.70	2165.72	167.74

6	0	12	1114.22	993.95	183.26

8	0	12	394.28	-36.03	193.60

-11	1	12	386.26	226.83	148.60

-9	1	12	82.30	135.70	120.70

-7	1	12	4038.76	3921.38	188.42

-5	1	12	1656.44	1703.94	134.62

-3	1	12	7.23	172.14	101.49

-1	1	12	776.07	703.41	121.98

1	1	12	1517.64	1353.89	145.13

3	1	12	1099.90	724.90	159.70

5	1	12	2401.03	2542.92	184.28

7	1	12	782.57	692.17	175.95

-10	2	12	197.55	186.45	129.67

-8	2	12	5.31	272.65	107.52

-6	2	12	847.55	558.16	139.93

-4	2	12	433.89	326.37	127.72

-2	2	12	2630.25	2522.70	161.30

2	2	12	1884.19	1262.25	172.63

4	2	12	908.64	997.15	149.32

6	2	12	43.00	70.79	146.91

-9	3	12	151.21	481.68	126.73

-7	3	12	352.76	306.60	124.49

-5	3	12	62.40	-200.88	203.27

-3	3	12	323.67	220.80	135.70

-1	3	12	575.48	797.31	133.05

1	3	12	585.77	762.40	135.43

3	3	12	412.82	380.62	138.79

5	3	12	3748.36	3732.33	217.71

7	3	12	2813.82	3039.90	220.47

-10	4	12	68.14	-21.45	239.71

-8	4	12	1193.07	938.58	141.19

-6	4	12	3621.43	3506.50	185.59

-4	4	12	308.54	64.35	225.29

-2	4	12	2969.13	3005.84	170.56

0	4	12	110.69	0.00	210.84

2	4	12	16.84	67.71	217.98

4	4	12	130.15	-68.97	148.32

6	4	12	20.99	28.04	159.53

-9	5	12	329.23	121.54	146.36

-7	5	12	2498.05	2455.81	178.95

-5	5	12	1854.84	1897.03	159.16

-3	5	12	527.29	595.83	135.85

-1	5	12	16.87	209.01	116.77

1	5	12	1492.40	1778.42	153.26

3	5	12	2969.35	3104.86	194.82

5	5	12	4431.57	4463.70	235.26

-6	6	12	1349.33	1672.91	167.70

-4	6	12	7751.17	8306.93	273.59

-2	6	12	575.46	374.89	145.24

0	6	12	10272.07	11311.84	372.59

2	6	12	15014.52	16051.99	438.53

4	6	12	7346.80	8099.22	279.31

-5	7	12	730.35	669.87	155.76

-3	7	12	2892.30	2188.36	186.68

-1	7	12	12663.46	12575.60	407.43

1	7	12	3644.84	3723.48	220.93

-2	8	12	846.63	612.40	177.50

-4	-14	13	185.23	-14.58	141.73

-2	-14	13	543.01	-87.90	248.57

-7	-13	13	2356.26	2524.57	183.85

-5	-13	13	3207.64	3016.58	200.71

-3	-13	13	173.90	-281.21	281.21

-1	-13	13	376.76	408.24	150.43

1	-13	13	677.72	816.51	156.18

-8	-12	13	2691.38	2549.55	192.84

-6	-12	13	617.46	688.09	143.42

-4	-12	13	35.76	-55.51	224.29

-2	-12	13	261.53	283.88	133.18

0	-12	13	195.13	114.95	239.44

2	-12	13	883.94	835.19	167.40

-9	-11	13	0.33	223.59	124.76

-7	-11	13	9.15	56.07	197.10

-5	-11	13	737.66	772.65	135.01

-3	-11	13	1147.92	1151.84	152.13

-1	-11	13	4189.45	4288.69	200.34

1	-11	13	2529.64	2303.68	179.80

3	-11	13	5762.44	5485.91	245.42

-10	-10	13	3037.97	2758.97	201.97

-8	-10	13	7589.71	7660.41	252.68

-6	-10	13	7854.71	7348.68	237.26

-4	-10	13	6828.42	6363.92	215.32

-2	-10	13	15878.21	15193.37	383.44

0	-10	13	28068.90	26732.95	720.97

2	-10	13	6224.22	6229.46	233.39

4	-10	13	602.63	123.93	303.53

-11	-9	13	3441.62	3615.33	206.89

-9	-9	13	5575.46	5268.45	221.29

-7	-9	13	3828.55	3466.41	174.37

-5	-9	13	9416.40	9592.97	303.07

-3	-9	13	8472.87	9116.80	315.94

-1	-9	13	1530.87	1500.96	145.55

1	-9	13	23.82	-114.53	122.80

3	-9	13	3311.09	3397.12	194.27

5	-9	13	1208.67	1197.83	177.79

-12	-8	13	1172.50	1102.47	162.22

-10	-8	13	55.84	56.63	233.27

-8	-8	13	3434.06	3592.96	184.46

-6	-8	13	1447.90	1431.67	136.58

-4	-8	13	233.49	151.12	120.28

-2	-8	13	8094.94	7835.79	292.90

0	-8	13	2075.49	1991.83	152.72

2	-8	13	23.68	54.25	121.68

4	-8	13	0.30	207.61	135.14

6	-8	13	833.79	692.32	167.82

-11	-7	13	3034.93	3498.71	191.03

-9	-7	13	7318.04	7427.88	233.02

-7	-7	13	23.78	-167.10	190.23

-5	-7	13	1830.57	1936.36	145.00

-3	-7	13	5202.90	5628.14	198.85

-1	-7	13	5857.79	6554.04	218.39

1	-7	13	2826.94	2745.90	160.18

3	-7	13	4826.56	4779.54	207.94

5	-7	13	3257.59	3335.89	206.75

-12	-6	13	8118.71	7717.69	269.81

-10	-6	13	14633.21	14228.63	392.58

-8	-6	13	800.64	800.28	122.54

-6	-6	13	12493.33	13094.15	345.59

-4	-6	13	3559.85	4086.59	177.04

-2	-6	13	10579.53	10198.95	314.72

0	-6	13	576.02	799.55	131.09

2	-6	13	696.51	990.80	132.07

4	-6	13	7681.32	7919.47	255.22

6	-6	13	84.99	26.21	156.87

-11	-5	13	186.18	241.54	136.96

-9	-5	13	1093.58	1019.62	140.21

-7	-5	13	1705.00	1476.35	145.84

-5	-5	13	542.08	552.10	117.77

-3	-5	13	794.91	678.46	120.30

-1	-5	13	207.98	42.76	219.39

1	-5	13	5105.71	4449.45	193.80

3	-5	13	1774.44	1679.68	158.88

5	-5	13	979.23	814.04	162.36

7	-5	13	79.12	-85.51	268.73

-12	-4	13	4642.47	4401.04	223.21

-10	-4	13	2123.41	2469.29	157.63

-8	-4	13	6013.88	6233.42	213.47

-6	-4	13	476.69	405.17	119.03

-4	-4	13	46.54	83.55	186.72

-2	-4	13	499.44	708.42	114.26

0	-4	13	625.43	491.40	124.92

2	-4	13	4431.98	3698.38	190.96

4	-4	13	2409.95	2255.02	171.80

6	-4	13	1293.71	1263.75	166.15

-11	-3	13	42.01	-57.33	227.10

-9	-3	13	105.76	-113.27	113.27

-7	-3	13	3526.03	3260.30	171.85

-5	-3	13	249.52	286.55	115.80

-3	-3	13	1243.36	1298.16	134.89

-1	-3	13	49.30	14.02	218.55

1	-3	13	677.01	554.50	126.32

3	-3	13	1459.64	1283.03	152.70

5	-3	13	24.91	435.97	138.64

7	-3	13	4733.88	4442.36	246.78

-12	-2	13	1290.56	1342.68	171.34

-10	-2	13	756.03	842.75	141.74

-8	-2	13	55.28	15.70	111.17

-6	-2	13	144.39	50.33	121.26

-4	-2	13	13.33	-198.22	212.80

-2	-2	13	390.74	83.56	210.29

0	-2	13	300.35	238.46	121.12

2	-2	13	1659.82	1225.74	156.22

4	-2	13	2581.72	2956.77	178.96

6	-2	13	529.79	692.28	177.49

-11	-1	13	129.19	39.81	245.74

-9	-1	13	401.81	341.65	131.64

-7	-1	13	2293.78	2705.48	153.01

-5	-1	13	39.13	-89.58	203.55

-3	-1	13	455.40	429.42	122.53

-1	-1	13	1229.78	885.34	143.16

1	-1	13	53.68	-77.24	204.39

3	-1	13	6.13	15.70	131.77

5	-1	13	1840.62	1615.30	192.39

7	-1	13	6811.88	6569.33	275.78

-10	0	13	731.30	690.21	137.96

-8	0	13	2997.79	3242.99	176.03

-6	0	13	3595.60	3475.78	182.37

-4	0	13	4536.03	4609.30	191.81

-2	0	13	949.29	705.40	141.33

0	0	13	9.75	15.28	122.94

2	0	13	359.13	-251.36	251.36

4	0	13	1561.16	1565.45	168.97

6	0	13	974.97	1273.91	185.91

-11	1	13	493.22	401.80	155.90

-9	1	13	88.14	-148.03	215.74

-7	1	13	738.41	896.73	130.11

-5	1	13	1391.84	1362.10	131.95

-3	1	13	986.03	1051.30	137.69

-1	1	13	1006.44	1056.21	131.10

1	1	13	453.81	106.69	250.95

3	1	13	6025.34	6154.81	236.90

5	1	13	4124.96	4099.00	217.30

-10	2	13	3642.34	3591.06	212.79

-8	2	13	112.29	244.06	130.79

-6	2	13	4396.67	4719.52	191.23

-4	2	13	1319.81	1332.63	138.40

-2	2	13	2552.84	2850.50	169.29

0	2	13	11171.83	11750.12	339.56

2	2	13	1974.38	2051.91	164.21

4	2	13	16783.74	17199.38	449.24

6	2	13	6342.79	6232.96	261.86

-9	3	13	777.61	879.90	155.34

-7	3	13	3047.47	3227.09	177.57

-5	3	13	13351.62	13282.64	373.26

-3	3	13	27491.65	28903.75	724.04

-1	3	13	1190.07	1146.39	145.26

1	3	13	19270.21	20255.50	441.90

3	3	13	9744.32	11161.98	370.31

5	3	13	406.10	603.67	175.10

-8	4	13	1130.98	1040.77	158.58

-6	4	13	3054.34	2987.65	185.70

-4	4	13	35.44	-5.89	123.22

-2	4	13	1354.64	1405.96	151.86

0	4	13	183.62	-178.04	247.99

2	4	13	974.83	1097.12	167.13

4	4	13	322.37	410.34	159.82

-7	5	13	123.09	62.66	225.98

-5	5	13	152.70	175.09	134.30

-3	5	13	5349.00	5234.51	222.12

-1	5	13	578.02	469.38	148.19

1	5	13	1139.68	1202.86	161.52

3	5	13	2128.31	2320.16	191.84

-6	6	13	785.72	796.48	164.46

-4	6	13	1513.10	1535.53	170.65

-2	6	13	1.09	-121.26	232.14

0	6	13	159.96	266.35	139.48

2	6	13	5166.15	5139.94	249.32

-5	-13	14	5561.73	5280.77	236.15

-3	-13	14	6167.15	6036.88	256.10

-1	-13	14	6846.91	6433.87	265.39

-8	-12	14	30.46	142.43	133.31

-6	-12	14	145.98	151.82	140.05

-4	-12	14	809.89	636.10	145.95

-2	-12	14	3596.73	3544.64	206.62

0	-12	14	340.61	62.67	278.14

-9	-11	14	3771.07	3889.75	214.48

-7	-11	14	874.94	883.98	143.01

-5	-11	14	8993.51	8370.50	271.69

-3	-11	14	1291.27	1097.32	160.83

-1	-11	14	742.95	777.41	140.34

1	-11	14	52.43	-54.11	144.25

3	-11	14	1169.42	1313.77	163.91

-10	-10	14	542.01	694.95	138.23

-8	-10	14	13312.42	12975.94	394.70

-6	-10	14	2047.88	2187.66	168.98

-4	-10	14	623.58	500.93	126.04

-2	-10	14	2334.20	2041.80	163.24

0	-10	14	189.13	264.81	135.42

2	-10	14	4496.30	4066.41	223.35

4	-10	14	50.20	43.88	269.99

-9	-9	14	4676.21	4542.85	215.92

-7	-9	14	22.48	17.80	206.07

-5	-9	14	1598.77	1835.40	150.32

-3	-9	14	625.67	587.01	121.69

-1	-9	14	2396.30	2312.37	163.81

1	-9	14	6126.53	5863.97	232.54

3	-9	14	1638.43	1447.52	176.54

-10	-8	14	2813.08	2492.68	184.57

-8	-8	14	3585.99	3613.05	188.81

-6	-8	14	60.11	-162.19	203.83

-4	-8	14	1829.82	1901.69	145.42

-2	-8	14	290.11	491.51	113.97

0	-8	14	146.94	179.44	126.03

2	-8	14	5803.27	5593.63	232.25

4	-8	14	652.83	765.34	151.97

-11	-7	14	4.37	110.46	123.92

-9	-7	14	1040.99	1145.50	142.59

-7	-7	14	2.79	-195.55	195.55

-5	-7	14	232.68	340.94	106.54

-3	-7	14	1118.60	907.46	141.34

-1	-7	14	3079.74	3089.53	170.85

1	-7	14	25.26	-211.68	224.99

3	-7	14	91.34	-108.08	279.25

5	-7	14	270.80	0.00	298.60

-10	-6	14	527.79	406.01	138.65

-8	-6	14	5687.74	5448.11	208.81

-6	-6	14	189.03	-45.98	210.70

-4	-6	14	13.82	-174.67	202.84

-2	-6	14	34.60	31.68	220.37

0	-6	14	4421.35	4215.03	184.50

2	-6	14	167.31	391.82	130.23

4	-6	14	4879.33	4709.91	223.09

6	-6	14	5422.88	5693.71	258.17

-11	-5	14	1578.79	1925.65	165.04

-9	-5	14	3379.81	3500.98	187.82

-7	-5	14	24.60	63.36	180.56

-5	-5	14	368.04	215.48	122.67

-3	-5	14	170.30	30.98	194.72

-1	-5	14	1215.27	1303.59	137.69

1	-5	14	447.15	698.73	117.20

3	-5	14	1898.18	1593.59	164.63

5	-5	14	5310.12	5271.71	244.43

-12	-4	14	235.06	374.86	144.11

-10	-4	14	863.60	1017.88	147.63

-8	-4	14	711.20	679.97	129.55

-6	-4	14	287.57	388.75	104.86

-4	-4	14	10962.66	10579.22	329.32

-2	-4	14	161.03	-36.03	125.19

0	-4	14	662.72	759.33	134.03

2	-4	14	2667.87	2546.45	168.02

4	-4	14	980.30	906.16	167.41

6	-4	14	362.67	411.04	170.75

-11	-3	14	156.19	0.00	145.23

-9	-3	14	2167.98	2470.99	171.37

-7	-3	14	729.17	963.89	130.53

-5	-3	14	225.13	173.55	126.59

-3	-3	14	2116.23	1931.85	160.44

-1	-3	14	9.28	-78.36	227.80

1	-3	14	425.85	346.70	124.49

3	-3	14	514.58	297.35	148.47

5	-3	14	2791.77	2685.53	200.70

-10	-2	14	1393.73	1810.76	156.48

-8	-2	14	23.86	-50.89	205.65

-6	-2	14	706.12	624.74	121.41

-4	-2	14	1047.82	883.89	139.23

-2	-2	14	3943.95	3631.80	188.13

0	-2	14	2725.14	2056.89	167.75

2	-2	14	6560.85	6933.83	235.10

4	-2	14	3328.90	3146.19	198.48

6	-2	14	4490.03	4293.16	240.04

-11	-1	14	7628.27	8178.22	280.03

-9	-1	14	12453.88	13483.21	392.97

-7	-1	14	54.98	242.80	117.33

-5	-1	14	7531.83	7900.03	235.43

-3	-1	14	24279.65	24858.62	665.02

-1	-1	14	28369.49	28705.26	725.31

1	-1	14	9321.93	9979.04	266.41

3	-1	14	3635.53	3290.32	196.67

5	-1	14	12291.83	12264.45	424.40

-10	0	14	470.58	326.65	140.47

-8	0	14	2506.62	2813.06	184.14

-6	0	14	4268.38	4569.72	195.57

-4	0	14	10110.04	10036.23	321.37

-2	0	14	3294.18	3523.94	179.41

0	0	14	154.08	131.49	125.05

2	0	14	1014.32	1054.79	152.13

4	0	14	581.49	879.59	164.45

6	0	14	1791.34	1643.71	212.86

-9	1	14	25.85	-138.08	138.08

-7	1	14	1519.88	1796.37	154.94

-5	1	14	7.19	-221.91	221.91

-3	1	14	6901.38	6923.38	236.38

-1	1	14	2107.82	1822.40	171.79

1	1	14	4479.33	4769.62	203.86

3	1	14	117.84	-168.78	292.29

5	1	14	818.81	1136.47	174.27

-8	2	14	47.81	-238.45	270.97

-6	2	14	4697.52	4892.05	215.64

-4	2	14	476.68	296.65	135.29

-2	2	14	726.96	962.76	131.23

0	2	14	134.37	34.63	244.90

2	2	14	2204.98	2159.80	190.72

4	2	14	82.30	-305.60	305.60

-7	3	14	6453.79	7157.78	259.63

-5	3	14	1016.69	945.56	154.09

-3	3	14	2252.60	2442.55	190.59

-1	3	14	6201.76	6887.07	242.37

1	3	14	220.81	19.07	276.31

3	3	14	28.52	-274.20	274.20

-6	4	14	153.48	102.34	244.76

-4	4	14	3256.27	3295.47	204.78

-2	4	14	3821.85	4630.83	212.66

0	4	14	1032.90	963.65	155.21

2	4	14	3613.16	3996.42	226.25

-5	5	14	6206.29	6036.74	258.21

-3	5	14	1902.19	2067.24	185.24

-1	5	14	5223.11	6058.38	248.21

1	5	14	2.24	106.26	254.15

-6	-12	15	86.38	43.46	245.74

-4	-12	15	7.96	-233.26	275.74

-2	-12	15	1107.51	938.56	155.77

0	-12	15	101.94	58.88	154.34

-7	-11	15	717.42	612.81	150.71

-5	-11	15	215.62	189.53	138.36

-3	-11	15	4.89	-6.45	130.65

-1	-11	15	1604.49	1552.53	170.65

1	-11	15	697.27	366.90	161.93

-8	-10	15	184.86	61.26	221.07

-6	-10	15	3528.75	3729.64	198.20

-4	-10	15	130.55	18.64	220.23

-2	-10	15	1959.27	1812.21	162.11

0	-10	15	7832.37	7558.56	265.17

2	-10	15	526.57	64.07	264.27

-9	-9	15	999.15	835.77	152.26

-7	-9	15	192.99	-37.99	141.45

-5	-9	15	4692.74	4700.56	211.02

-3	-9	15	5872.43	5469.38	225.80

-1	-9	15	121.87	36.17	132.76

1	-9	15	687.71	133.75	273.53

3	-9	15	1940.52	2000.50	191.41

-10	-8	15	922.82	944.13	142.87

-8	-8	15	23.30	-57.33	245.46

-6	-8	15	1320.81	1242.88	138.81

-4	-8	15	1201.63	1031.13	148.91

-2	-8	15	393.02	589.79	127.15

0	-8	15	1901.28	1907.28	161.69

2	-8	15	5383.57	5319.39	230.54

4	-8	15	917.69	798.60	167.12

-9	-7	15	2174.56	2137.05	176.70

-7	-7	15	3845.23	3946.53	194.29

-5	-7	15	1142.11	998.59	135.87

-3	-7	15	15.46	-113.69	198.22

-1	-7	15	827.81	790.75	139.92

1	-7	15	34.21	-71.49	237.05

3	-7	15	10.29	38.97	235.65

-10	-6	15	457.12	521.94	152.95

-8	-6	15	1487.45	1517.88	165.18

-6	-6	15	2538.36	2550.43	172.65

-4	-6	15	64.17	21.31	120.70

-2	-6	15	441.68	569.33	129.54

0	-6	15	171.34	127.43	118.18

2	-6	15	10992.37	10287.89	351.86

4	-6	15	593.41	700.14	172.16

-11	-5	15	836.11	891.26	155.06

-9	-5	15	2163.28	2166.23	176.28

-7	-5	15	11870.81	12274.80	354.04

-5	-5	15	1263.50	1501.71	139.09

-3	-5	15	939.16	951.03	126.33

-1	-5	15	36868.17	36776.81	802.01

1	-5	15	9863.69	9467.93	269.51

3	-5	15	7172.47	6638.43	259.53

5	-5	15	1351.37	1303.15	190.97

-10	-4	15	8519.58	8528.28	280.50

-8	-4	15	3821.93	3619.92	192.74

-6	-4	15	5599.88	5836.37	210.78

-4	-4	15	21770.81	22772.84	633.62

-2	-4	15	6257.80	6238.39	217.83

0	-4	15	7355.18	7638.84	238.78

2	-4	15	2248.43	2182.83	194.09

4	-4	15	64.97	176.77	159.11

-11	-3	15	291.28	-129.53	264.40

-9	-3	15	31.56	57.47	232.42

-7	-3	15	1833.46	1704.91	156.08

-5	-3	15	13.18	140.60	115.65

-3	-3	15	29.72	94.34	114.11

-1	-3	15	1449.14	1865.78	152.98

1	-3	15	8658.64	8847.60	261.44

3	-3	15	31.99	0.00	262.00

5	-3	15	169.46	288.08	160.37

-10	-2	15	8.74	-138.08	142.14

-8	-2	15	11.20	55.65	127.99

-6	-2	15	4896.72	5366.60	214.25

-4	-2	15	105.33	199.76	110.05

-2	-2	15	8101.86	8667.76	247.53

0	-2	15	9.55	-149.29	231.72

2	-2	15	751.28	461.96	156.60

4	-2	15	117.98	192.33	164.58

-9	-1	15	12275.55	13265.64	404.17

-7	-1	15	64.72	-200.32	228.08

-5	-1	15	3309.05	3504.90	183.61

-3	-1	15	1750.48	1918.19	164.49

-1	-1	15	8693.10	8854.25	264.82

1	-1	15	2715.74	3139.26	198.18

3	-1	15	1467.61	1826.91	182.28

5	-1	15	1518.63	1353.81	202.90

-8	0	15	924.49	1175.48	159.97

-6	0	15	1536.06	1393.24	159.99

-4	0	15	10041.96	11116.29	344.79

-2	0	15	5709.85	5664.63	224.39

0	0	15	458.66	602.69	145.24

2	0	15	20.67	25.51	145.93

4	0	15	2354.41	2456.56	199.42

-9	1	15	749.91	777.97	161.37

-7	1	15	10025.03	10666.76	367.93

-5	1	15	2088.77	2088.52	168.00

-3	1	15	114.17	275.18	129.11

-1	1	15	1064.43	997.45	170.77

1	1	15	102.47	57.20	249.53

3	1	15	5586.34	5856.29	254.12

-8	2	15	109.86	42.76	147.89

-6	2	15	663.37	810.63	152.96

-4	2	15	31.05	-227.66	250.23

-2	2	15	232.38	244.35	138.65

0	2	15	11.57	-283.87	283.87

2	2	15	616.64	567.52	164.73

-7	3	15	1165.02	1293.99	160.40

-5	3	15	3.74	259.06	132.89

-3	3	15	43.35	-59.86	153.22

-1	3	15	97.38	133.60	144.81

1	3	15	411.84	416.23	150.01

-4	4	15	98.04	-169.90	268.73

-2	4	15	1038.21	1227.93	161.38

0	4	15	10.31	-149.99	250.79

-5	-11	16	347.97	330.01	140.19

-3	-11	16	584.86	398.72	157.30

-1	-11	16	1.38	65.46	196.39

-8	-10	16	12.85	-172.42	245.74

-6	-10	16	61.51	-102.19	235.79

-4	-10	16	23.13	-184.06	267.47

-2	-10	16	4263.69	4355.61	223.62

0	-10	16	1790.92	1803.30	184.96

-7	-9	16	1064.13	1247.99	159.14

-5	-9	16	1336.17	1079.94	176.25

-3	-9	16	3294.73	3110.08	197.07

-1	-9	16	1638.16	1551.98	165.18

1	-9	16	4672.37	4281.24	235.70

-8	-8	16	7236.12	7447.54	259.10

-6	-8	16	12780.52	12117.69	388.21

-4	-8	16	13879.29	13455.68	392.65

-2	-8	16	9548.52	9384.78	279.72

0	-8	16	9602.01	9188.83	281.82

2	-8	16	3502.63	3401.32	224.29

-9	-7	16	814.58	844.85	149.17

-7	-7	16	4136.54	4272.53	213.37

-5	-7	16	52.61	-67.29	139.90

-3	-7	16	287.11	506.78	133.04

-1	-7	16	93.94	67.85	144.81

1	-7	16	793.39	511.18	160.95

3	-7	16	340.97	413.14	161.22

-10	-6	16	4191.89	4622.28	225.57

-8	-6	16	1308.16	1056.94	156.62

-6	-6	16	2750.93	2650.90	185.69

-4	-6	16	59.96	53.55	237.33

-2	-6	16	5622.52	6089.36	231.68

0	-6	16	24.84	-55.79	133.73

2	-6	16	1721.78	1330.31	185.66

-9	-5	16	9382.96	9891.04	297.25

-7	-5	16	216.21	94.35	248.13

-5	-5	16	10137.13	10749.41	343.10

-3	-5	16	1601.01	1698.11	165.32

-1	-5	16	519.04	263.71	144.12

1	-5	16	162.42	95.05	140.05

3	-5	16	890.82	973.29	173.57

-10	-4	16	391.25	-21.59	306.74

-8	-4	16	8365.01	8779.08	280.64

-6	-4	16	2.50	256.67	135.56

-4	-4	16	452.07	86.36	253.19

-2	-4	16	1964.88	2005.33	168.84

0	-4	16	25.89	0.00	246.44

2	-4	16	8063.72	7819.93	274.30

4	-4	16	439.61	501.33	181.83

-9	-3	16	1361.43	1229.54	165.45

-7	-3	16	2677.66	2762.49	190.18

-5	-3	16	737.80	880.32	141.18

-3	-3	16	1705.37	2011.69	166.31

-1	-3	16	751.68	945.80	149.88

1	-3	16	14.91	-146.07	146.91

3	-3	16	648.51	698.32	174.97

-8	-2	16	3046.76	3344.28	203.09

-6	-2	16	2.59	-130.93	250.22

-4	-2	16	103.93	108.78	222.19

-2	-2	16	626.25	657.95	143.56

0	-2	16	673.22	824.65	156.74

2	-2	16	2743.09	2641.03	200.70

-9	-1	16	1682.02	1794.56	176.40

-7	-1	16	2936.79	3161.75	200.14

-5	-1	16	59.05	-6.31	135.84

-3	-1	16	587.90	795.06	149.03

-1	-1	16	116.01	-131.35	267.33

1	-1	16	14.83	59.02	142.43

3	-1	16	971.32	855.67	183.39

-8	0	16	40.87	0.00	255.27

-6	0	16	1602.09	1802.13	171.77

-4	0	16	13.19	108.08	132.89

-2	0	16	635.67	644.07	162.21

0	0	16	752.93	59.16	179.60

2	0	16	11.60	-296.20	296.20

-7	1	16	919.63	965.02	161.80

-5	1	16	23.62	33.78	143.13

-3	1	16	421.97	686.80	134.72

-1	1	16	2955.21	2152.34	255.12

1	1	16	1470.78	1268.13	197.85

-6	2	16	32.45	43.18	142.01

-4	2	16	8770.31	8512.90	290.33

-2	2	16	15.06	103.45	257.80

0	2	16	369.21	70.80	164.02

-4	-10	17	9246.00	8633.22	295.83

-2	-10	17	315.15	22.01	259.77

-7	-9	17	4790.24	4495.78	231.63

-5	-9	17	1586.42	1932.09	177.52

-3	-9	17	646.23	895.44	150.71

-1	-9	17	1745.10	2084.99	177.80

-8	-8	17	4589.04	4837.23	229.66

-6	-8	17	523.52	781.16	150.15

-4	-8	17	2671.32	2389.54	193.68

-2	-8	17	871.45	1140.55	163.76

0	-8	17	2016.10	2131.92	187.35

-7	-7	17	401.95	-123.93	263.00

-5	-7	17	0.43	-261.72	261.72

-3	-7	17	300.79	176.92	141.31

-1	-7	17	161.34	20.61	267.90

1	-7	17	675.64	803.20	149.87

-8	-6	17	1312.14	1195.18	168.96

-6	-6	17	12.39	-261.44	261.44

-4	-6	17	819.55	679.42	154.08

-2	-6	17	15.18	-26.07	144.67

0	-6	17	981.28	1163.85	161.94

2	-6	17	3173.63	3392.12	226.52

-7	-5	17	2881.31	3082.60	200.70

-5	-5	17	11.71	-116.91	224.01

-3	-5	17	335.49	436.69	138.37

-1	-5	17	650.56	1023.31	150.71

1	-5	17	186.44	-233.55	290.47

-8	-4	17	648.70	732.81	153.80

-6	-4	17	350.81	471.18	152.39

-4	-4	17	18.76	277.14	132.33

-2	-4	17	1388.17	1294.20	169.52

0	-4	17	6098.41	6153.67	249.23

2	-4	17	43.59	-325.08	325.08

-7	-3	17	522.61	627.37	155.90

-5	-3	17	4026.08	4274.09	220.10

-3	-3	17	7002.34	7622.17	263.73

-1	-3	17	36.25	19.77	275.60

1	-3	17	5.76	-48.64	156.58

-6	-2	17	4200.79	4568.07	232.31

-4	-2	17	747.36	1045.75	156.60

-2	-2	17	170.37	-178.88	269.02

0	-2	17	3893.21	4467.94	233.00

-7	-1	17	811.36	1047.86	167.12

-5	-1	17	48.67	-34.34	135.56

-3	-1	17	73.79	-20.33	247.28

-1	-1	17	2.80	61.68	264.38

1	-1	17	774.48	107.53	319.94

-6	0	17	246.36	-21.59	258.51

-4	0	17	630.74	782.16	161.93

-2	0	17	1798.88	1801.05	182.57

0	0	17	6734.75	7424.80	274.51

-3	1	17	4470.23	4568.62	234.56

-4	-8	18	1546.74	1569.75	180.18

-5	-7	18	583.45	648.83	149.45

-3	-7	18	1868.06	1921.10	187.90

-6	-6	18	6576.68	6841.78	263.56

-4	-6	18	469.16	526.00	159.82

-2	-6	18	290.55	240.28	151.54

-5	-5	18	114.06	63.36	295.09

-3	-5	18	16.63	-125.74	246.16

-1	-5	18	108.43	64.20	270.00

-6	-4	18	116.07	-107.66	294.53

-4	-4	18	1907.35	1866.29	186.22

-2	-4	18	334.58	211.69	157.43

-5	-3	18	7195.26	7412.20	280.29

-3	-3	18	10479.95	11201.88	327.77

-1	-3	18	6087.94	6309.36	259.74

-4	-2	18	1214.59	994.37	172.04

Specimen 15-4024

2	0	0	20903.59	18303.92	354.39

4	0	0	11613.39	7541.71	241.02

6	0	0	47822.70	41224.32	906.21

8	0	0	20437.28	15703.58	504.70

10	0	0	24948.87	23630.41	705.34

12	0	0	447.99	694.36	235.25

14	0	0	13283.01	14932.90	600.04

-13	1	0	41.93	-298.09	301.39

-11	1	0	3979.86	3608.81	271.09

-9	1	0	4391.38	3799.12	235.84

-7	1	0	35052.48	30249.63	858.22

-5	1	0	107.39	121.30	197.75

-3	1	0	141474.42	113266.60	1071.64

-1	1	0	4840.69	5379.58	122.83

1	1	0	3037.67	3447.77	105.59

3	1	0	37015.06	29165.66	546.88

5	1	0	28781.25	22344.94	629.69

7	1	0	15071.72	12260.20	342.94

9	1	0	203.07	391.46	163.93

11	1	0	3945.76	3908.96	263.00

13	1	0	216.81	103.65	314.27

-14	2	0	1796.92	1965.86	335.67

-12	2	0	524.81	-47.05	500.28

-10	2	0	4586.15	4225.66	260.10

-8	2	0	3142.99	2753.24	194.22

-6	2	0	4944.67	4400.51	193.63

-4	2	0	99.60	-118.72	178.64

-2	2	0	25894.42	20173.90	435.40

0	2	0	250.62	307.48	46.66

2	2	0	30895.88	26232.96	485.16

4	2	0	775.46	994.58	108.47

6	2	0	1323.35	1277.79	156.64

8	2	0	1993.41	1897.51	205.56

10	2	0	51.90	172.75	182.31

12	2	0	17.24	-45.58	459.07

14	2	0	114.99	-106.96	550.23

-13	3	0	0.57	-161.72	447.31

-11	3	0	502.90	235.62	209.52

-9	3	0	274.63	-150.70	170.55

-7	3	0	74.62	-303.97	303.97

-5	3	0	5735.51	5056.63	185.97

-3	3	0	2589.73	2179.97	117.76

-1	3	0	1932.69	1498.50	110.40

1	3	0	773.53	544.62	87.15

3	3	0	14209.42	12287.80	292.02

5	3	0	6408.00	6278.47	201.88

7	3	0	2847.31	2912.17	215.55

9	3	0	2569.75	2607.07	215.51

11	3	0	876.11	562.08	227.18

13	3	0	599.32	475.66	318.33

-12	4	0	6447.21	6983.17	437.51

-10	4	0	2672.63	2597.36	238.30

-8	4	0	8853.93	8267.47	289.85

-6	4	0	7010.22	6689.17	233.48

-4	4	0	1.65	-102.18	208.03

-2	4	0	72.36	108.43	79.76

0	4	0	1225.82	1132.38	65.01

2	4	0	20.89	-36.39	79.02

4	4	0	1938.54	1698.20	132.41

6	4	0	91.76	167.24	287.06

8	4	0	1779.06	1718.29	208.86

10	4	0	194.22	0.00	436.67

12	4	0	1284.12	1085.99	316.90

14	4	0	24.41	274.56	500.60

-13	5	0	656.85	531.17	283.04

-11	5	0	379.88	328.24	223.49

-9	5	0	787.87	816.46	189.69

-7	5	0	11176.53	9911.43	344.57

-5	5	0	927.41	756.62	148.16

-3	5	0	14247.28	12636.71	357.90

-1	5	0	3035.70	3168.84	134.32

1	5	0	428.25	297.03	95.21

3	5	0	1004.04	966.27	118.76

5	5	0	377.40	224.97	144.83

7	5	0	227.78	-130.49	362.06

9	5	0	875.20	944.41	209.54

11	5	0	784.06	970.11	252.91

13	5	0	5.17	-305.80	571.91

-12	6	0	2790.08	3438.19	315.50

-10	6	0	13975.74	14212.86	458.78

-8	6	0	1577.92	1129.12	201.48

-6	6	0	10475.49	9851.61	293.31

-4	6	0	2533.31	2440.07	175.45

-2	6	0	2553.51	2456.16	151.92

0	6	0	3781.97	3360.62	263.51

2	6	0	2109.19	2199.14	143.45

4	6	0	9848.88	8965.04	297.11

6	6	0	2954.02	3171.77	208.19

8	6	0	9497.29	8950.06	333.33

10	6	0	217.47	-40.06	426.01

12	6	0	80.98	-151.80	455.40

-11	7	0	184.47	593.24	248.10

-9	7	0	5.06	-171.65	383.72

-7	7	0	1380.90	1548.57	191.55

-5	7	0	2644.12	2577.79	198.24

-3	7	0	1667.95	1491.82	167.31

-1	7	0	2.78	142.24	115.78

1	7	0	2.42	-20.58	256.18

3	7	0	406.27	319.81	142.26

5	7	0	1553.63	1776.33	173.92

7	7	0	2291.30	1903.04	220.27

9	7	0	1785.37	1811.55	244.51

11	7	0	5.44	176.06	268.31

13	7	0	136.15	166.50	552.44

-10	8	0	583.85	505.80	265.77

-8	8	0	625.11	824.14	180.86

-6	8	0	1450.22	1093.43	183.83

-4	8	0	9526.19	8912.32	296.54

-2	8	0	1445.50	1270.35	163.99

0	8	0	483.38	786.23	162.48

2	8	0	5479.27	5429.53	227.47

4	8	0	864.61	549.24	168.74

6	8	0	1146.38	1058.08	185.29

8	8	0	192.72	37.49	414.24

10	8	0	650.46	390.38	236.36

12	8	0	1510.99	2001.44	338.23

-9	9	0	163.87	48.15	412.04

-7	9	0	2546.77	2310.80	246.74

-5	9	0	4978.10	4949.38	266.75

-3	9	0	910.74	744.81	177.20

-1	9	0	15776.05	16599.68	427.95

1	9	0	3740.92	3548.20	210.43

3	9	0	3662.52	4156.11	231.39

5	9	0	5065.88	5159.81	256.10

7	9	0	9440.50	8947.11	339.52

9	9	0	6436.75	6001.75	331.18

11	9	0	801.79	-51.46	485.97

-10	10	0	0.94	-277.87	454.66

-8	10	0	382.90	-48.15	406.54

-6	10	0	2620.29	3077.90	241.23

-4	10	0	1.44	311.31	155.84

-2	10	0	2225.84	1942.32	205.19

0	10	0	607.62	644.87	113.06

2	10	0	64.05	24.26	145.18

4	10	0	141.72	34.92	309.12

6	10	0	1441.97	1468.41	215.81

8	10	0	3.04	-180.83	388.50

10	10	0	6.79	-320.14	452.82

-9	11	0	262.82	-333.38	560.90

-7	11	0	682.35	294.44	449.93

-5	11	0	224.79	266.85	186.72

-3	11	0	884.25	777.87	189.69

-1	11	0	266.58	189.30	357.28

1	11	0	553.72	489.26	167.62

3	11	0	1526.64	1255.20	206.99

5	11	0	1653.15	1661.85	211.04

7	11	0	3612.40	3028.74	297.91

9	11	0	6060.46	5830.52	426.79

-6	12	0	472.93	591.07	247.75

-4	12	0	3000.34	3151.95	313.32

-2	12	0	190.02	-261.70	440.34

0	12	0	3143.44	3247.79	182.41

2	12	0	2502.54	2671.14	247.85

4	12	0	3918.43	3915.75	269.61

6	12	0	19039.50	19242.55	623.61

8	12	0	45.75	104.38	467.53

-5	13	0	8212.86	8349.99	484.72

-3	13	0	4798.32	5252.22	376.31

-1	13	0	6229.15	5920.75	396.29

1	13	0	2344.61	1827.12	299.31

3	13	0	16025.56	16105.34	582.00

5	13	0	2601.96	2703.06	313.29

7	13	0	2.41	-461.64	461.64

-4	14	0	721.62	660.56	262.09

-2	14	0	330.37	588.11	226.79

0	14	0	1212.47	1274.01	201.32

2	14	0	708.41	801.72	277.90

4	14	0	4500.20	5020.44	424.10

6	14	0	215.30	-169.81	489.96

1	15	0	4885.55	5245.40	427.06

-3	-15	1	732.38	633.73	308.78

-1	-15	1	126.83	165.40	438.13

1	-15	1	136.42	-165.40	495.84

-6	-14	1	392.60	769.33	257.67

-4	-14	1	835.70	591.10	308.79

-2	-14	1	702.50	606.16	267.61

0	-14	1	4542.79	5381.76	273.51

2	-14	1	142.85	0.00	438.50

4	-14	1	296.76	-54.03	393.66

-7	-13	1	193.07	52.56	447.69

-5	-13	1	8175.17	7378.74	460.09

-3	-13	1	682.34	630.06	255.11

-1	-13	1	4.46	-150.33	195.90

1	-13	1	643.30	1026.32	252.54

3	-13	1	43.56	319.40	204.36

5	-13	1	9145.68	11123.26	514.99

-8	-12	1	501.36	369.05	277.16

-6	-12	1	854.70	283.06	476.79

-4	-12	1	113.59	0.00	383.00

-2	-12	1	5888.56	5987.14	290.32

0	-12	1	859.85	801.30	141.24

2	-12	1	4524.14	5368.94	285.83

4	-12	1	1352.82	1766.51	218.01

6	-12	1	1271.42	1333.76	265.80

8	-12	1	400.64	371.98	292.96

-9	-11	1	100.93	-51.83	436.29

-7	-11	1	304.77	401.75	222.01

-5	-11	1	695.72	332.31	216.52

-3	-11	1	3558.91	3203.67	231.36

-1	-11	1	153.23	-105.12	165.04

1	-11	1	9.14	110.63	344.03

3	-11	1	173.16	19.85	184.88

5	-11	1	911.47	711.70	209.17

7	-11	1	413.33	-194.45	450.65

9	-11	1	296.58	331.55	262.81

-10	-10	1	1036.19	1000.28	282.33

-8	-10	1	207.54	109.17	215.02

-6	-10	1	10285.93	10431.49	359.47

-4	-10	1	2056.49	1746.63	209.96

-2	-10	1	252.37	410.58	157.32

0	-10	1	3818.00	3701.62	330.53

2	-10	1	771.24	609.50	168.00

4	-10	1	4171.27	4239.23	261.18

6	-10	1	1472.18	1478.70	223.16

8	-10	1	2175.50	2174.15	294.89

10	-10	1	2683.73	3176.65	340.50

-11	-9	1	322.09	-313.54	495.85

-9	-9	1	3192.65	3508.86	263.69

-7	-9	1	248.74	109.17	172.76

-5	-9	1	551.78	589.62	172.77

-3	-9	1	2947.82	3013.45	207.81

-1	-9	1	1290.18	1285.36	161.77

1	-9	1	5211.42	5402.43	239.58

3	-9	1	15277.92	16313.90	439.27

5	-9	1	5082.68	5398.78	273.38

7	-9	1	6091.30	6161.01	314.99

9	-9	1	2084.32	2211.98	298.93

-12	-8	1	1116.20	1360.56	332.69

-10	-8	1	724.37	899.88	233.43

-8	-8	1	38.75	-253.98	375.64

-6	-8	1	153.32	-355.07	355.07

-4	-8	1	1113.24	1092.30	170.59

-2	-8	1	1097.29	1092.68	152.95

0	-8	1	3007.41	2917.61	132.90

2	-8	1	22.82	49.62	273.83

4	-8	1	227.89	-86.01	285.23

6	-8	1	15.62	-169.44	333.74

8	-8	1	1739.09	1640.55	213.98

10	-8	1	2752.90	2907.60	348.23

-13	-7	1	850.92	1155.37	349.96

-11	-7	1	723.33	792.17	239.31

-9	-7	1	162.26	-333.38	430.05

-7	-7	1	385.64	424.19	177.17

-5	-7	1	8641.02	8410.84	279.23

-3	-7	1	16915.49	16236.79	451.74

-1	-7	1	11.32	-177.89	244.42

1	-7	1	133.56	346.98	112.84

3	-7	1	48.60	69.10	279.34

5	-7	1	4506.33	4509.23	226.29

7	-7	1	1841.36	2079.67	198.19

9	-7	1	57.31	-438.12	438.12

11	-7	1	5.47	52.56	449.15

-12	-6	1	718.29	1394.66	326.79

-10	-6	1	3241.34	2960.65	258.18

-8	-6	1	1318.34	1345.26	203.68

-6	-6	1	4171.34	3978.31	230.34

-4	-6	1	3559.22	3314.17	183.24

-2	-6	1	798.96	630.89	116.91

0	-6	1	10.03	-107.46	140.40

2	-6	1	24593.26	21659.30	472.05

4	-6	1	700.82	486.00	142.27

6	-6	1	282.89	150.71	147.03

8	-6	1	3005.66	2579.97	224.35

10	-6	1	1339.30	1230.49	233.08

12	-6	1	609.44	332.30	274.59

-13	-5	1	6371.81	6411.83	454.05

-11	-5	1	3279.85	3252.62	291.65

-9	-5	1	2038.07	1973.14	218.42

-7	-5	1	277.74	-75.35	339.27

-5	-5	1	20569.39	19456.10	476.07

-3	-5	1	4699.45	4432.12	162.38

-1	-5	1	30634.84	25990.58	623.73

1	-5	1	26344.44	23357.37	607.83

3	-5	1	1207.82	1630.40	127.23

5	-5	1	5630.39	5112.34	215.36

7	-5	1	11005.26	10024.07	303.65

9	-5	1	833.38	923.81	171.67

11	-5	1	8200.37	7567.15	421.83

13	-5	1	258.62	-333.01	526.35

-14	-4	1	4710.69	4611.52	439.19

-12	-4	1	3258.92	3292.61	324.74

-10	-4	1	9712.42	9244.35	350.24

-8	-4	1	3009.24	2629.55	223.63

-6	-4	1	133860.78	119536.90	1617.29

-4	-4	1	26084.75	24759.53	651.21

-2	-4	1	11265.02	8583.37	242.09

0	-4	1	103444.97	90947.60	2286.75

2	-4	1	179836.45	155552.89	1466.50

4	-4	1	157488.41	133565.08	1570.52

6	-4	1	5386.69	4551.14	209.81

8	-4	1	24833.44	21174.73	621.70

10	-4	1	8700.77	8320.69	343.14

12	-4	1	6489.62	5483.37	423.89

-13	-3	1	5457.67	5725.20	439.64

-11	-3	1	811.12	-78.30	485.61

-9	-3	1	11038.49	10295.30	329.42

-7	-3	1	50860.39	50059.86	1113.54

-5	-3	1	24901.75	21790.16	638.74

-3	-3	1	79645.29	65993.98	880.87

-1	-3	1	11680.83	11420.75	243.83

1	-3	1	88365.21	74311.05	843.70

3	-3	1	13448.47	11948.79	295.48

5	-3	1	7558.42	6667.99	204.14

7	-3	1	2522.19	2302.75	182.06

9	-3	1	1557.53	1331.71	183.84

11	-3	1	16851.28	16517.50	483.00

13	-3	1	227.84	104.02	515.32

-14	-2	1	2067.64	1732.12	346.72

-12	-2	1	207.42	0.00	225.68

-10	-2	1	11647.43	11752.05	364.78

-8	-2	1	2913.35	2573.31	215.18

-6	-2	1	11238.91	10130.82	349.75

-4	-2	1	3447.05	3145.16	135.85

-2	-2	1	6519.00	5559.89	149.62

0	-2	1	211.80	223.14	92.46

2	-2	1	19391.77	14924.45	387.96

4	-2	1	1624.76	1339.91	111.44

6	-2	1	1574.99	2014.42	156.65

8	-2	1	565.18	430.46	155.13

10	-2	1	385.06	181.58	181.22

12	-2	1	459.82	239.66	452.12

-13	-1	1	3321.76	3671.00	353.05

-11	-1	1	1011.32	1177.13	205.13

-9	-1	1	0.43	-106.22	169.81

-7	-1	1	1275.56	1063.72	172.45

-5	-1	1	5283.50	4723.59	166.86

-3	-1	1	110.09	207.68	89.69

-1	-1	1	2.07	-36.39	86.74

1	-1	1	119.25	36.03	106.97

3	-1	1	19389.28	15293.69	413.67

5	-1	1	1263.28	980.35	123.19

7	-1	1	2887.21	2408.28	185.39

9	-1	1	750.76	212.11	349.23

11	-1	1	270.47	80.87	362.42

13	-1	1	121.26	53.66	271.62

-14	0	1	839.84	1175.22	295.18

-12	0	1	3221.17	3594.93	294.95

-10	0	1	8119.33	7504.73	297.86

-8	0	1	17579.90	16124.05	494.02

-6	0	1	8677.04	8438.02	258.41

-4	0	1	7943.02	6688.46	230.27

-2	0	1	1.48	89.68	138.57

2	0	1	646.13	946.96	83.85

4	0	1	2627.31	2213.52	124.38

6	0	1	945.09	897.10	138.61

8	0	1	450.82	264.30	168.36

10	0	1	72.74	-316.47	360.57

12	0	1	35.48	-442.17	442.17

14	0	1	572.95	453.97	281.94

-13	1	1	104.41	-505.76	505.76

-11	1	1	2039.53	1983.35	244.89

-9	1	1	69.92	-320.14	328.23

-7	1	1	2186.18	2124.30	164.77

-5	1	1	16209.96	14546.55	358.40

-3	1	1	443.07	365.81	82.72

-1	1	1	36.18	-105.49	105.49

1	1	1	171.39	196.68	63.97

3	1	1	21403.30	19524.12	469.91

5	1	1	209.99	281.93	116.15

7	1	1	4400.27	4188.24	208.29

9	1	1	190.07	59.91	323.09

11	1	1	60.16	200.68	415.70

13	1	1	221.16	159.52	512.38

-14	2	1	82.76	348.44	277.50

-12	2	1	2221.14	2152.50	282.02

-10	2	1	6084.40	5901.82	293.67

-8	2	1	25245.59	22566.22	602.11

-6	2	1	3387.98	3345.70	169.99

-4	2	1	5479.12	4928.38	155.47

-2	2	1	25522.48	22330.12	477.10

0	2	1	7543.67	7321.76	132.34

2	2	1	37453.34	38212.32	608.40

4	2	1	5286.31	5448.69	170.19

6	2	1	6037.87	5740.88	223.15

8	2	1	7128.48	7164.33	273.94

10	2	1	82.36	-35.65	347.71

12	2	1	1097.39	1410.20	255.87

14	2	1	867.88	838.50	333.05

-13	3	1	517.88	266.86	520.50

-11	3	1	1006.19	1307.62	213.95

-9	3	1	1284.28	1184.21	186.40

-7	3	1	254.91	126.08	145.93

-5	3	1	2175.58	1892.43	133.89

-3	3	1	23477.13	20397.35	542.63

-1	3	1	4265.99	4250.61	126.38

1	3	1	1.69	-160.25	160.25

3	3	1	85.83	249.94	86.01

5	3	1	2489.36	2810.81	159.65

7	3	1	637.20	876.75	170.20

9	3	1	1621.71	1798.69	216.20

11	3	1	2789.76	2761.39	289.05

13	3	1	7.36	72.41	309.11

-12	4	1	2701.03	3211.69	337.57

-10	4	1	370.04	385.96	177.91

-8	4	1	1204.83	1046.34	177.58

-6	4	1	4896.39	4774.67	214.94

-4	4	1	8219.53	7118.55	236.63

-2	4	1	137.97	67.27	161.00

0	4	1	980.87	836.15	68.03

2	4	1	1255.73	1218.36	104.44

4	4	1	514.79	489.30	122.05

6	4	1	2859.58	2750.38	200.48

8	4	1	2290.76	2829.06	214.40

10	4	1	182.68	-377.85	456.51

12	4	1	218.74	-49.62	288.91

-13	5	1	21.98	-109.53	457.97

-11	5	1	113.37	537.74	195.54

-9	5	1	4.19	208.77	153.64

-7	5	1	13044.79	11366.04	374.21

-5	5	1	500.17	831.51	140.79

-3	5	1	9203.01	8280.99	251.07

-1	5	1	12041.78	11355.92	324.19

1	5	1	4464.64	4059.95	160.53

3	5	1	265.72	291.13	115.05

5	5	1	194.84	65.06	289.28

7	5	1	24807.36	25153.17	635.97

9	5	1	5841.50	6061.60	312.80

11	5	1	10030.96	11545.24	433.77

13	5	1	1593.15	1923.53	351.47

-12	6	1	18.57	155.84	412.76

-10	6	1	0.71	-188.55	188.55

-8	6	1	2.76	-34.92	281.91

-6	6	1	601.11	515.01	154.76

-4	6	1	806.94	767.62	149.99

-2	6	1	2943.51	2791.91	161.87

0	6	1	1641.94	1744.30	98.55

2	6	1	1241.36	1066.68	140.09

4	6	1	2469.82	2407.67	176.18

6	6	1	14.12	80.13	323.44

8	6	1	4660.83	4837.35	262.69

10	6	1	595.48	690.34	226.44

12	6	1	230.78	-522.68	591.41

-11	7	1	344.70	402.12	280.09

-9	7	1	58.17	118.72	176.79

-7	7	1	3275.87	3127.05	212.59

-5	7	1	50.07	63.59	137.47

-3	7	1	6408.45	5614.65	231.21

-1	7	1	213.07	-66.16	283.03

1	7	1	346.66	27.20	145.20

3	7	1	2519.35	2233.29	180.96

5	7	1	78.17	-242.59	326.76

7	7	1	13298.25	14025.83	438.27

9	7	1	5338.16	5598.75	298.39

11	7	1	3741.31	3595.14	389.49

-10	8	1	2043.01	1903.84	317.31

-8	8	1	747.45	-168.73	442.22

-6	8	1	1305.87	1459.94	186.77

-4	8	1	683.98	762.42	155.50

-2	8	1	178.91	159.89	260.97

0	8	1	16167.08	16608.53	349.95

2	8	1	443.78	274.96	141.15

4	8	1	8774.10	9071.54	293.55

6	8	1	15583.37	15439.42	450.28

8	8	1	5467.43	5864.97	309.07

10	8	1	6406.04	6094.26	402.92

12	8	1	391.96	237.82	326.41

-9	9	1	3191.31	3213.42	330.24

-7	9	1	2906.33	2844.55	250.44

-5	9	1	3252.38	2955.96	233.18

-3	9	1	24219.85	24535.50	664.00

-1	9	1	48023.64	49250.87	1272.38

1	9	1	5318.41	5355.58	249.88

3	9	1	30255.73	30210.21	730.84

5	9	1	6552.29	7191.84	292.24

7	9	1	14036.08	14782.54	424.20

9	9	1	572.19	906.47	252.90

11	9	1	27.09	159.88	496.93

-10	10	1	865.63	1492.83	267.98

-8	10	1	4090.45	3880.75	369.65

-6	10	1	2284.50	2101.44	255.92

-4	10	1	23669.39	24626.59	745.92

-2	10	1	2145.75	2047.43	217.69

0	10	1	4226.86	4229.51	215.21

2	10	1	15.50	167.60	282.65

4	10	1	934.03	1018.67	187.49

6	10	1	5838.28	5306.35	294.74

8	10	1	7483.16	8052.33	437.60

10	10	1	1946.87	2732.15	358.84

-7	11	1	3146.21	3543.25	354.14

-5	11	1	362.03	545.48	197.02

-3	11	1	6349.96	6577.90	331.93

-1	11	1	44.66	195.91	301.39

1	11	1	15612.96	15018.38	465.65

3	11	1	80.83	78.29	374.54

5	11	1	11068.10	11443.28	398.88

7	11	1	67.67	-462.02	462.02

9	11	1	188.68	-52.56	512.75

-6	12	1	1464.26	2065.40	292.27

-4	12	1	597.74	514.99	224.60

-2	12	1	3736.32	4057.20	290.19

0	12	1	269.78	496.95	129.89

2	12	1	367.77	266.49	203.27

4	12	1	1875.21	1785.06	231.27

6	12	1	3717.37	3617.17	383.23

8	12	1	104.90	-379.32	436.66

-5	13	1	82.52	106.59	249.94

-3	13	1	843.19	1037.01	272.76

-1	13	1	1045.85	1373.05	277.55

1	13	1	1409.49	1576.81	269.85

3	13	1	2389.98	2425.73	305.93

5	13	1	1062.04	321.30	601.05

7	13	1	349.19	-223.85	518.64

-2	14	1	2294.86	2665.38	310.70

0	14	1	938.13	1303.86	321.29

2	14	1	262.88	636.99	248.84

4	14	1	2.60	-183.41	285.22

-3	-15	2	197.96	-383.00	420.12

-1	-15	2	228.30	-538.11	538.11

1	-15	2	2136.80	2129.96	332.75

-6	-14	2	2459.63	2466.53	363.65

-4	-14	2	223.59	-209.51	519.00

-2	-14	2	2887.63	2929.36	346.77

0	-14	2	112.43	-192.94	295.70

2	-14	2	2.97	-249.57	249.57

4	-14	2	240.67	160.26	443.65

-9	-13	2	1963.28	2024.00	355.53

-7	-13	2	743.22	920.46	266.14

-5	-13	2	581.14	145.93	421.62

-3	-13	2	1481.70	1855.15	223.53

-1	-13	2	958.80	678.98	207.33

1	-13	2	1016.46	744.06	222.04

3	-13	2	2299.78	2770.97	265.48

5	-13	2	11105.93	12246.06	539.83

-10	-12	2	23.83	-167.97	484.43

-8	-12	2	343.76	-256.56	473.06

-6	-12	2	12.23	-91.89	383.72

-4	-12	2	16.16	168.71	382.25

-2	-12	2	30.60	117.25	262.06

0	-12	2	3266.50	3356.53	169.77

2	-12	2	1605.02	1665.14	207.73

4	-12	2	729.77	695.86	199.97

6	-12	2	125.44	33.08	223.11

8	-12	2	88.41	277.87	448.05

-11	-11	2	31.22	-548.02	548.02

-9	-11	2	2400.52	1965.37	362.19

-7	-11	2	110.41	-424.90	424.90

-5	-11	2	567.72	345.17	181.96

-3	-11	2	9583.77	9542.74	329.24

-1	-11	2	1714.43	1628.46	188.62

1	-11	2	685.82	905.04	176.82

3	-11	2	784.73	1220.45	184.91

5	-11	2	177.18	130.48	360.95

7	-11	2	883.78	919.75	280.85

9	-11	2	805.24	791.07	289.30

-10	-10	2	10.99	-288.53	288.53

-8	-10	2	259.12	-218.70	218.70

-6	-10	2	7623.18	7590.25	327.99

-4	-10	2	3437.64	3434.74	225.84

-2	-10	2	1968.58	1616.47	195.62

0	-10	2	4667.94	4748.71	170.80

2	-10	2	309.86	381.54	148.50

4	-10	2	163.88	147.02	332.64

6	-10	2	1273.04	1136.00	207.72

8	-10	2	2755.99	2413.39	308.52

10	-10	2	85.66	-129.38	267.58

-11	-9	2	1726.37	1597.48	332.36

-9	-9	2	2947.81	2490.43	268.83

-7	-9	2	12154.17	11644.83	366.63

-5	-9	2	294.24	150.71	311.34

-3	-9	2	12042.47	11818.85	321.44

-1	-9	2	11080.80	10757.76	304.44

1	-9	2	3491.74	3228.00	203.43

3	-9	2	4876.63	4586.26	237.33

5	-9	2	10345.96	10269.08	341.09

7	-9	2	820.92	859.47	205.12

9	-9	2	1191.47	1608.00	272.04

-12	-8	2	6320.69	6869.86	440.06

-10	-8	2	1789.32	2380.68	251.12

-8	-8	2	7.32	-105.85	361.67

-6	-8	2	1774.63	2097.74	193.41

-4	-8	2	5899.42	5863.60	241.11

-2	-8	2	81837.69	74433.23	1358.38

0	-8	2	137.27	110.25	123.25

2	-8	2	28050.38	27114.37	616.45

4	-8	2	34678.73	32351.45	729.26

6	-8	2	9911.31	9190.68	328.17

8	-8	2	3084.40	3325.69	257.44

10	-8	2	305.15	476.74	269.80

-13	-7	2	9436.11	10388.82	546.30

-11	-7	2	557.21	-181.96	526.38

-9	-7	2	2649.72	2199.87	234.26

-7	-7	2	8020.58	8020.92	289.43

-5	-7	2	61394.18	57026.57	1234.15

-3	-7	2	55072.72	50168.10	1055.36

-1	-7	2	23035.49	20976.92	483.51

1	-7	2	28858.33	27159.38	785.70

3	-7	2	7150.44	6592.11	237.91

5	-7	2	25210.74	22818.19	600.15

7	-7	2	4076.93	4088.82	237.64

9	-7	2	2974.24	2830.60	284.27

11	-7	2	4545.25	4762.32	394.68

-12	-6	2	758.30	-144.47	607.27

-10	-6	2	9525.17	9180.32	347.25

-8	-6	2	2171.25	2396.51	209.24

-6	-6	2	16229.70	13706.16	460.70

-4	-6	2	4959.48	4664.54	194.00

-2	-6	2	400.35	392.23	110.28

0	-6	2	892.69	801.01	80.83

2	-6	2	349.08	448.83	108.44

4	-6	2	420.59	177.92	284.88

6	-6	2	715.70	678.61	149.99

8	-6	2	2293.67	2382.48	208.50

10	-6	2	1336.22	1563.94	233.82

12	-6	2	960.46	725.66	312.10

-13	-5	2	7947.06	8295.44	502.75

-11	-5	2	1699.39	1513.33	261.78

-9	-5	2	2384.40	2629.36	226.90

-7	-5	2	1701.81	1812.46	193.05

-5	-5	2	696.95	399.25	139.33

-3	-5	2	1770.54	1595.17	128.73

-1	-5	2	814.24	963.69	97.80

1	-5	2	2141.81	1818.04	118.09

3	-5	2	377.17	255.48	103.29

5	-5	2	1719.84	1536.73	161.06

7	-5	2	2302.23	2093.59	180.20

9	-5	2	542.31	427.87	169.83

11	-5	2	53.36	48.15	375.64

-14	-4	2	2413.07	2505.11	355.56

-12	-4	2	136.59	316.10	496.57

-10	-4	2	4941.14	4894.93	284.78

-8	-4	2	6971.05	6746.65	283.87

-6	-4	2	31389.18	29090.40	818.26

-4	-4	2	64.00	102.55	200.69

-2	-4	2	580.03	618.03	85.30

0	-4	2	1435.46	1326.92	70.17

2	-4	2	8724.71	7430.41	251.64

4	-4	2	1979.81	1734.91	135.35

6	-4	2	176.25	288.17	136.74

8	-4	2	1504.82	1319.95	180.90

10	-4	2	422.10	310.24	194.82

12	-4	2	13.92	102.91	272.36

-13	-3	2	13816.14	13950.34	594.28

-11	-3	2	847.53	672.73	217.99

-9	-3	2	6771.20	7059.20	288.61

-7	-3	2	3029.00	2262.39	205.27

-5	-3	2	1986.03	2123.45	141.24

-3	-3	2	13843.49	13541.13	290.25

-1	-3	2	21915.83	21812.58	451.79

1	-3	2	62818.43	55650.33	739.83

3	-3	2	9995.00	8781.04	267.28

5	-3	2	5668.86	4322.98	187.06

7	-3	2	2827.51	2705.28	193.47

9	-3	2	378.46	521.60	170.19

11	-3	2	2294.06	2650.79	251.14

13	-3	2	1532.89	1609.91	352.57

-14	-2	2	833.05	569.41	306.21

-12	-2	2	239.74	231.20	220.17

-10	-2	2	1122.21	868.36	207.35

-8	-2	2	20534.05	17732.71	540.23

-6	-2	2	2578.66	2511.45	170.32

-4	-2	2	18767.14	17508.34	492.86

-2	-2	2	4675.16	4681.43	122.46

0	-2	2	2221.74	2070.43	61.68

2	-2	2	8563.40	6910.29	210.60

4	-2	2	578.79	694.10	98.53

6	-2	2	21359.90	19270.67	488.62

8	-2	2	21.67	27.93	273.83

10	-2	2	2068.13	2252.54	216.21

12	-2	2	200.50	-32.35	241.12

-13	-1	2	1131.01	906.19	310.27

-11	-1	2	784.48	642.94	195.57

-9	-1	2	22.72	27.93	344.40

-7	-1	2	54.68	-164.66	292.21

-5	-1	2	3509.69	3174.65	147.23

-3	-1	2	1430.80	1431.08	104.85

-1	-1	2	48.10	23.16	61.02

1	-1	2	24.66	291.47	68.37

3	-1	2	4503.87	3738.00	126.00

5	-1	2	285.43	163.21	110.28

7	-1	2	77.30	-93.36	294.05

9	-1	2	960.45	909.51	187.49

11	-1	2	2414.49	1947.80	265.12

13	-1	2	342.22	751.32	300.67

-14	0	2	135.60	-582.58	582.58

-12	0	2	376.71	177.54	386.69

-10	0	2	587.66	424.21	191.15

-8	0	2	9234.38	8841.31	278.54

-6	0	2	1266.27	1349.12	139.36

-4	0	2	4517.13	4274.51	140.72

-2	0	2	530.91	820.37	79.06

0	0	2	1206.65	1214.37	46.72

2	0	2	11456.63	10124.75	232.27

4	0	2	7546.47	7096.01	208.34

6	0	2	17578.23	16035.04	446.77

8	0	2	1488.54	1601.99	180.53

10	0	2	5265.01	5335.54	289.94

12	0	2	232.39	624.13	258.40

-13	1	2	1.67	51.46	491.41

-11	1	2	81.82	223.11	164.30

-9	1	2	692.26	587.81	164.32

-7	1	2	3395.00	3618.01	190.58

-5	1	2	9562.36	8710.00	296.96

-3	1	2	7667.09	7417.63	226.66

-1	1	2	2108.11	2484.38	95.74

1	1	2	6627.61	6781.20	191.01

3	1	2	81.13	-64.69	84.91

5	1	2	4521.67	4031.07	171.55

7	1	2	77.96	187.45	283.02

9	1	2	8106.50	8069.21	305.61

11	1	2	11633.21	11667.32	417.72

13	1	2	830.05	784.09	325.69

-14	2	2	569.32	1039.90	280.83

-12	2	2	437.01	138.94	446.61

-10	2	2	30.84	-176.06	312.79

-8	2	2	532.17	661.31	150.35

-6	2	2	2118.18	2150.85	164.40

-4	2	2	46.10	-111.37	172.75

-2	2	2	5024.73	5113.50	152.98

0	2	2	3449.67	3627.25	82.69

2	2	2	6881.99	6867.13	218.40

4	2	2	2595.96	2640.95	139.81

6	2	2	13144.50	13791.95	427.64

8	2	2	3848.25	4073.60	233.98

10	2	2	426.71	594.75	194.08

12	2	2	4289.57	3637.09	373.35

-13	3	2	371.29	-17.64	287.81

-11	3	2	449.59	169.82	412.06

-9	3	2	1426.53	1141.60	188.24

-7	3	2	1540.18	1378.87	168.41

-5	3	2	4213.84	4178.56	175.93

-3	3	2	7107.13	6667.48	201.65

-1	3	2	166.56	231.21	74.99

1	3	2	5580.83	5755.15	170.29

3	3	2	5957.79	6265.74	176.12

5	3	2	48.86	-38.59	260.96

7	3	2	12122.88	12426.46	389.70

9	3	2	1608.81	1621.45	223.55

11	3	2	10199.77	9850.90	412.80

13	3	2	1141.94	1288.14	327.18

-12	4	2	3.28	165.40	245.52

-10	4	2	2940.02	2550.06	246.77

-8	4	2	24.60	90.05	270.15

-6	4	2	582.52	334.52	144.84

-4	4	2	259.33	72.78	202.17

-2	4	2	1943.61	2026.03	118.81

0	4	2	948.31	932.29	71.76

2	4	2	3407.54	3815.87	151.63

4	4	2	30998.91	31268.29	804.50

6	4	2	1419.96	1211.90	183.11

8	4	2	13160.97	13989.63	436.09

10	4	2	10014.71	10221.14	398.83

12	4	2	233.51	327.13	310.22

-13	5	2	3152.51	3177.63	349.35

-11	5	2	6012.11	6440.15	401.80

-9	5	2	4045.07	3697.63	264.12

-7	5	2	47883.71	43033.09	1176.21

-5	5	2	1104.49	818.05	150.01

-3	5	2	26162.24	24721.35	724.20

-1	5	2	74089.45	77334.84	1175.57

1	5	2	106024.57	112576.45	1419.95

3	5	2	56365.04	54854.76	1077.09

5	5	2	1404.37	1645.42	175.76

7	5	2	39081.79	39915.66	1146.00

9	5	2	1251.27	1180.50	227.57

11	5	2	4745.66	5615.04	406.12

13	5	2	241.22	270.89	332.65

-12	6	2	2483.27	3133.56	335.71

-10	6	2	18475.87	17582.91	502.30

-8	6	2	5521.65	4620.57	260.15

-6	6	2	11217.54	9978.32	309.92

-4	6	2	20008.28	19406.03	524.35

-2	6	2	5190.89	5255.29	195.47

0	6	2	160326.33	168830.63	1339.42

2	6	2	284.07	138.21	130.12

4	6	2	4065.62	4318.29	217.09

6	6	2	802.78	673.48	181.97

8	6	2	2386.62	2662.01	226.89

10	6	2	6782.70	7525.77	359.91

12	6	2	1593.97	2195.22	336.40

-11	7	2	192.52	105.86	262.44

-9	7	2	457.40	513.88	196.66

-7	7	2	9240.24	8765.50	322.22

-5	7	2	3479.27	3387.86	208.57

-3	7	2	5710.49	5668.92	228.21

-1	7	2	19420.60	19184.64	514.34

1	7	2	10285.67	10079.71	315.51

3	7	2	10.76	-309.48	309.48

5	7	2	15481.58	15976.60	534.51

7	7	2	1455.81	1537.56	202.58

9	7	2	4050.40	4565.13	304.56

11	7	2	1201.17	861.71	325.35

-10	8	2	1157.95	1460.56	274.61

-8	8	2	248.72	214.66	200.69

-6	8	2	6.48	-285.59	285.59

-4	8	2	1000.98	883.79	169.85

-2	8	2	4467.06	4340.65	230.70

0	8	2	3.91	-145.34	191.37

2	8	2	1968.58	2108.90	181.66

4	8	2	4129.98	4666.75	243.18

6	8	2	1068.20	1388.54	191.90

8	8	2	405.59	583.35	209.52

10	8	2	16.23	-49.99	472.30

-9	9	2	1017.50	560.24	281.59

-7	9	2	1423.73	1410.29	218.75

-5	9	2	942.92	1153.96	180.13

-3	9	2	85.50	-233.03	344.40

-1	9	2	3660.66	3531.00	230.27

1	9	2	2597.52	2752.35	203.01

3	9	2	1057.85	1037.46	187.49

5	9	2	3155.69	3019.16	244.21

7	9	2	454.78	240.77	214.30

9	9	2	480.80	-553.21	553.21

11	9	2	27.09	276.40	424.89

-8	10	2	30.44	-83.07	244.42

-6	10	2	272.00	-44.84	406.90

-4	10	2	2617.65	3084.58	234.62

-2	10	2	2979.44	3149.61	222.50

0	10	2	729.23	734.41	127.21

2	10	2	558.61	661.30	171.30

4	10	2	472.04	229.74	181.59

6	10	2	51.80	172.01	443.27

8	10	2	26.65	-459.07	459.07

10	10	2	85.26	109.16	506.49

-7	11	2	10609.62	11129.87	505.55

-5	11	2	1836.28	2354.93	286.42

-3	11	2	4294.61	4120.23	279.93

-1	11	2	2046.77	2075.27	230.54

1	11	2	1816.41	2210.12	208.47

3	11	2	134.79	-125.34	402.48

5	11	2	1575.48	1410.69	219.12

7	11	2	2804.90	3190.04	341.25

9	11	2	1649.24	1843.02	345.59

-6	12	2	423.14	711.99	254.73

-4	12	2	8.50	-412.02	412.02

-2	12	2	9.55	-46.68	424.15

0	12	2	154.75	-209.22	269.36

2	12	2	551.06	0.00	440.00

4	12	2	4630.71	4615.77	363.44

6	12	2	560.27	705.03	242.97

8	12	2	1089.28	807.28	312.47

-5	13	2	188.85	218.70	416.45

-3	13	2	226.25	34.55	247.74

-1	13	2	380.01	-49.62	435.57

1	13	2	160.33	-102.55	496.57

3	13	2	224.88	525.98	246.64

5	13	2	754.29	981.85	300.33

-2	14	2	1678.92	1959.58	313.61

0	14	2	826.05	1043.76	194.21

2	14	2	1137.51	678.99	339.68

-5	-15	3	2337.17	2383.73	362.91

-3	-15	3	102.26	-268.68	477.46

-1	-15	3	2894.79	3905.26	357.80

1	-15	3	2011.26	2103.08	316.93

-6	-14	3	121.77	262.44	403.21

-4	-14	3	1943.57	1988.00	288.99

-2	-14	3	481.96	-49.99	420.51

0	-14	3	3097.68	3248.05	527.17

2	-14	3	1028.78	1223.79	263.58

4	-14	3	1830.50	2157.80	333.84

-9	-13	3	42.76	-277.13	277.13

-7	-13	3	1871.44	1871.79	312.15

-5	-13	3	54.67	190.76	477.45

-3	-13	3	11635.75	12651.79	428.00

-1	-13	3	23.80	0.00	377.84

1	-13	3	7241.85	7957.61	356.26

3	-13	3	0.13	140.40	353.58

5	-13	3	926.56	-51.47	531.93

-10	-12	3	229.28	0.00	600.60

-8	-12	3	1159.83	1154.34	297.04

-6	-12	3	1019.18	1257.26	215.79

-4	-12	3	18.67	-120.19	373.43

-2	-12	3	3345.77	3421.19	250.47

0	-12	3	4699.57	4723.03	191.55

2	-12	3	6160.01	6067.98	309.47

4	-12	3	142.81	249.94	187.82

6	-12	3	7077.54	7678.96	442.70

8	-12	3	1233.61	1577.10	288.22

-11	-11	3	1032.24	162.85	571.64

-9	-11	3	8255.06	7767.61	452.00

-7	-11	3	376.19	-84.91	424.18

-5	-11	3	11639.36	11588.84	369.88

-3	-11	3	22950.68	21623.05	673.24

-1	-11	3	29013.06	28422.08	740.33

1	-11	3	10285.50	10642.59	355.81

3	-11	3	2341.99	2517.41	215.85

5	-11	3	6851.42	7454.55	336.00

7	-11	3	5948.01	6443.16	405.09

9	-11	3	4453.63	5305.37	391.72

-12	-10	3	4179.32	5187.45	425.18

-10	-10	3	1987.16	1497.18	327.97

-8	-10	3	3996.58	3929.51	279.18

-6	-10	3	7654.93	7466.01	311.80

-4	-10	3	3223.51	3455.95	228.04

-2	-10	3	5545.88	5486.37	244.36

0	-10	3	58.33	-11.69	191.50

2	-10	3	128.93	97.04	150.70

4	-10	3	864.29	624.95	190.06

6	-10	3	163.79	253.25	179.00

8	-10	3	1569.20	1559.57	255.88

10	-10	3	560.20	-553.21	553.21

-11	-9	3	7813.90	7272.99	467.05

-9	-9	3	2016.44	1850.95	239.00

-7	-9	3	1946.19	1420.06	219.88

-5	-9	3	86.91	177.16	148.13

-3	-9	3	125.87	-213.19	289.64

-1	-9	3	58.59	154.37	252.14

1	-9	3	114.27	-324.56	324.56

3	-9	3	2794.47	3226.21	208.53

5	-9	3	113.11	95.57	157.32

7	-9	3	175.28	-209.51	399.54

9	-9	3	159.86	-194.81	383.37

-12	-8	3	4411.51	3839.00	408.65

-10	-8	3	10.75	-212.08	417.90

-8	-8	3	794.77	778.23	180.86

-6	-8	3	10648.01	10665.72	317.62

-4	-8	3	29.45	-68.00	151.80

-2	-8	3	6732.02	5794.96	230.15

0	-8	3	11662.87	11349.79	238.08

2	-8	3	312.28	412.42	137.47

4	-8	3	43.83	-288.16	310.22

6	-8	3	70.09	137.47	299.19

8	-8	3	2335.15	2191.93	225.41

10	-8	3	574.39	716.06	258.41

-13	-7	3	7509.89	8216.18	533.61

-11	-7	3	8095.01	7312.95	372.51

-9	-7	3	21020.12	20587.32	530.09

-7	-7	3	1855.21	1618.66	191.94

-5	-7	3	25347.99	23633.97	571.00

-3	-7	3	2535.86	2694.00	174.35

-1	-7	3	2693.17	2204.24	160.02

1	-7	3	14206.67	12699.12	406.79

3	-7	3	187.55	378.23	128.28

5	-7	3	33699.97	31267.36	704.68

7	-7	3	201.25	391.09	152.91

9	-7	3	1316.98	1862.83	211.03

11	-7	3	26.61	-437.75	437.75

-14	-6	3	10.44	277.50	523.76

-12	-6	3	331.49	-142.25	551.72

-10	-6	3	1245.64	1331.60	208.82

-8	-6	3	4.98	117.25	326.02

-6	-6	3	3449.26	3038.44	203.81

-4	-6	3	6289.46	6256.47	212.87

-2	-6	3	16766.97	16227.33	396.00

0	-6	3	930.68	905.91	116.00

2	-6	3	2793.32	2188.55	154.14

4	-6	3	305.06	466.09	141.89

6	-6	3	581.82	-198.14	338.56

8	-6	3	98.25	0.00	330.43

10	-6	3	2418.11	2346.73	252.98

12	-6	3	1792.49	2017.34	332.00

-13	-5	3	530.57	-153.28	580.05

-11	-5	3	446.73	650.62	209.15

-9	-5	3	650.04	653.60	183.80

-7	-5	3	11.55	-192.23	292.20

-5	-5	3	1189.49	1296.48	137.88

-3	-5	3	345.55	15.07	211.00

-1	-5	3	236.08	233.05	90.06

1	-5	3	210.53	7.35	93.73

3	-5	3	4249.23	3800.73	171.52

5	-5	3	966.29	908.46	148.16

7	-5	3	0.42	-88.58	256.18

9	-5	3	3.90	-38.23	347.33

11	-5	3	887.60	1553.14	265.04

-14	-4	3	51.89	-366.08	541.04

-12	-4	3	3.52	434.81	219.43

-10	-4	3	3843.14	3758.29	260.44

-8	-4	3	2629.70	2656.19	219.94

-6	-4	3	12094.27	12062.74	394.75

-4	-4	3	9231.38	9214.17	296.96

-2	-4	3	861.50	851.24	96.71

0	-4	3	1185.82	938.97	89.92

2	-4	3	1113.60	1180.39	103.33

4	-4	3	35696.57	33115.66	810.27

6	-4	3	6315.36	6139.10	241.51

8	-4	3	7885.86	7345.68	293.08

10	-4	3	6206.00	5790.94	321.62

12	-4	3	396.72	-210.99	521.96

-13	-3	3	174.24	50.36	295.15

-11	-3	3	37.46	-38.23	185.61

-9	-3	3	6.45	-257.29	346.60

-7	-3	3	1240.67	1191.65	167.29

-5	-3	3	3597.32	3365.03	156.42

-3	-3	3	1734.06	1699.57	103.37

-1	-3	3	3001.89	3054.56	113.42

1	-3	3	6977.24	6926.05	215.48

3	-3	3	567.94	549.62	94.85

5	-3	3	256.69	123.14	130.49

7	-3	3	710.55	672.00	153.30

9	-3	3	3338.01	3316.87	228.04

11	-3	3	19.12	183.41	203.62

13	-3	3	3763.88	4514.09	383.22

-14	-2	3	49.60	-102.55	290.37

-12	-2	3	2333.56	2307.74	268.06

-10	-2	3	281.28	193.71	353.60

-8	-2	3	448.41	323.11	176.81

-6	-2	3	139.44	-215.03	259.87

-4	-2	3	607.11	705.16	100.00

-2	-2	3	9636.90	9718.07	235.64

0	-2	3	513.12	451.14	61.10

2	-2	3	268.88	183.43	80.51

4	-2	3	4845.06	4203.61	156.86

6	-2	3	19301.17	18277.54	486.36

8	-2	3	3587.23	3152.51	232.85

10	-2	3	5021.26	4903.16	292.86

12	-2	3	820.11	552.87	294.45

-13	-1	3	347.82	350.30	536.66

-11	-1	3	95.21	-376.75	384.10

-9	-1	3	1808.84	1922.37	179.07

-7	-1	3	2566.14	2502.70	183.18

-5	-1	3	14836.05	14776.73	353.07

-3	-1	3	5843.33	6137.18	167.07

-1	-1	3	7.80	-47.05	156.21

1	-1	3	2239.05	1801.24	104.55

3	-1	3	1150.21	879.28	102.23

5	-1	3	54.36	0.00	234.50

7	-1	3	64.17	0.00	318.67

9	-1	3	4073.87	3858.96	238.75

11	-1	3	4885.14	4216.66	317.48

13	-1	3	342.89	580.76	263.92

-14	0	3	497.05	51.83	510.94

-12	0	3	368.94	176.80	428.96

-10	0	3	4290.90	4037.93	243.91

-8	0	3	1157.80	841.57	174.64

-6	0	3	1572.51	1632.04	136.06

-4	0	3	11567.08	12451.40	305.22

-2	0	3	411.82	471.70	85.30

0	0	3	203.03	470.67	107.16

2	0	3	2230.02	2155.08	108.56

4	0	3	24715.42	22866.44	624.88

6	0	3	4160.66	3902.23	207.55

8	0	3	11390.28	10805.31	320.99

10	0	3	1555.08	1473.96	208.10

12	0	3	4286.06	4729.13	384.01

-13	1	3	21848.37	22635.05	698.03

-11	1	3	492.02	437.79	199.97

-9	1	3	6941.44	6821.55	268.74

-7	1	3	17075.99	16506.37	481.22

-5	1	3	9072.50	9441.44	308.67

-3	1	3	54052.52	56561.02	820.38

-1	1	3	6051.06	6499.99	197.43

1	1	3	220421.89	252373.28	1636.16

3	1	3	87944.75	92970.02	1139.69

5	1	3	36075.59	34766.05	849.31

7	1	3	9874.75	10557.72	351.16

9	1	3	90.94	271.26	165.40

11	1	3	17027.53	16519.82	490.38

13	1	3	10.03	-259.86	527.43

-14	2	3	5195.42	5728.71	415.32

-12	2	3	2466.84	2543.47	264.75

-10	2	3	9408.17	8554.00	345.80

-8	2	3	31.40	0.00	298.82

-6	2	3	188706.78	191860.19	2065.36

-4	2	3	35926.39	38614.44	793.82

-2	2	3	29306.97	28492.83	588.51

0	2	3	96185.10	111097.52	789.79

2	2	3	124219.09	139222.50	1358.85

4	2	3	85625.24	89510.75	1264.02

6	2	3	12618.96	12736.42	357.41

8	2	3	26031.98	25827.65	694.73

10	2	3	4830.17	4701.36	302.41

12	2	3	4809.58	4619.17	404.27

-13	3	3	2960.20	2918.70	368.10

-11	3	3	1404.74	1412.87	240.44

-9	3	3	8250.70	8086.52	292.35

-7	3	3	6406.81	5756.84	237.09

-5	3	3	115.80	-116.15	255.09

-3	3	3	18627.35	20140.90	580.13

-1	3	3	3536.04	3449.45	134.00

1	3	3	1931.51	2341.07	121.39

3	3	3	23271.30	23317.65	648.31

5	3	3	1304.25	1273.32	153.33

7	3	3	28.99	-292.57	292.57

9	3	3	899.46	923.46	204.40

11	3	3	3135.04	3531.22	295.31

13	3	3	1192.23	1245.50	353.28

-12	4	3	1020.72	1049.91	281.23

-10	4	3	3209.98	3682.21	242.37

-8	4	3	699.67	820.50	158.07

-6	4	3	30.49	73.14	132.69

-4	4	3	1120.68	1174.00	132.73

-2	4	3	12668.67	13912.01	355.96

0	4	3	2213.93	2116.54	90.89

2	4	3	912.21	1012.19	113.98

4	4	3	1442.08	1399.50	154.44

6	4	3	1542.44	1741.03	190.47

8	4	3	1455.03	1375.80	212.14

10	4	3	1177.39	1428.25	239.70

12	4	3	305.26	-53.67	489.97

-13	5	3	0.96	-507.95	507.95

-11	5	3	1160.15	1313.89	309.91

-9	5	3	992.70	962.07	191.53

-7	5	3	655.89	683.38	150.35

-5	5	3	9982.66	9243.23	277.86

-3	5	3	131.24	61.02	235.61

-1	5	3	6879.32	6874.79	208.51

1	5	3	960.53	1012.92	132.36

3	5	3	13920.68	15318.45	439.93

5	5	3	339.52	356.19	162.10

7	5	3	0.83	-185.98	347.70

9	5	3	2976.03	2834.35	258.54

11	5	3	0.06	-65.42	260.96

-12	6	3	588.89	579.68	283.78

-10	6	3	2431.41	2454.48	252.99

-8	6	3	2318.15	2219.94	218.06

-6	6	3	548.86	59.18	327.16

-4	6	3	95.29	285.96	133.42

-2	6	3	160.08	44.11	261.34

0	6	3	3111.26	3048.06	233.42

2	6	3	214.86	156.59	280.09

4	6	3	5705.02	5795.11	239.62

6	6	3	185.04	500.62	153.27

8	6	3	587.58	410.97	195.93

10	6	3	13.97	-46.68	222.00

12	6	3	663.74	593.66	345.53

-11	7	3	749.49	749.90	269.45

-9	7	3	10772.35	11101.72	419.47

-7	7	3	2809.28	2945.76	216.61

-5	7	3	18347.45	18153.31	574.27

-3	7	3	4274.71	4036.64	215.61

-1	7	3	509.51	563.90	146.30

1	7	3	682.27	760.23	159.91

3	7	3	984.08	702.92	164.33

5	7	3	4190.70	4337.85	238.76

7	7	3	109.45	-366.82	405.05

9	7	3	4576.13	5394.26	319.30

11	7	3	389.60	430.43	283.40

-10	8	3	1231.84	1266.84	266.53

-8	8	3	6990.92	6653.86	330.12

-6	8	3	830.31	757.28	170.20

-4	8	3	311.09	600.25	139.68

-2	8	3	3745.21	3712.53	216.31

0	8	3	3.19	-61.22	187.02

2	8	3	7216.96	7614.37	273.91

4	8	3	763.50	695.52	174.62

6	8	3	6491.11	6742.30	312.82

8	8	3	2668.20	3035.61	264.03

10	8	3	426.54	-466.09	466.09

-9	9	3	1286.06	1732.64	288.96

-7	9	3	658.82	457.65	206.22

-5	9	3	280.87	117.99	168.35

-3	9	3	1311.24	1355.16	199.63

-1	9	3	1978.33	2002.16	200.40

1	9	3	3.76	-97.03	280.44

3	9	3	4.32	0.00	158.78

5	9	3	35.39	-342.93	342.93

7	9	3	606.98	221.29	506.17

9	9	3	11.50	-258.39	476.71

-8	10	3	327.24	102.18	456.15

-6	10	3	4.87	92.26	363.14

-4	10	3	6752.46	7157.29	324.60

-2	10	3	976.25	910.60	184.91

0	10	3	4656.54	4393.67	193.33

2	10	3	141.19	-75.72	389.61

4	10	3	40.45	-170.54	170.54

6	10	3	405.70	90.79	390.73

8	10	3	917.91	156.60	535.60

-7	11	3	3888.61	3905.18	383.60

-5	11	3	192.40	391.82	237.08

-3	11	3	135.81	-44.47	420.49

-1	11	3	500.06	170.19	399.20

1	11	3	359.83	285.61	192.98

3	11	3	386.29	176.07	426.76

5	11	3	7.23	-94.83	397.32

7	11	3	6755.98	7870.49	458.86

-6	12	3	678.27	911.26	267.97

-4	12	3	1297.82	1265.75	266.53

-2	12	3	2025.73	1728.47	278.33

0	12	3	892.59	770.74	178.57

2	12	3	19.09	0.00	394.75

4	12	3	2.61	153.27	252.14

6	12	3	2104.09	2536.24	324.66

-3	13	3	901.89	739.25	298.86

-1	13	3	105.98	-51.83	376.01

1	13	3	360.04	213.93	427.85

3	13	3	1914.88	2026.21	326.12

5	13	3	79.13	-74.61	271.26

0	14	3	9149.16	9636.59	372.72

-5	-15	4	2789.33	2936.96	350.07

-3	-15	4	1601.27	1962.87	307.72

-1	-15	4	10677.28	11099.87	517.33

1	-15	4	5630.76	6407.93	414.25

-8	-14	4	3825.98	4391.27	411.18

-6	-14	4	2493.21	2566.21	316.59

-4	-14	4	2990.36	2823.14	350.82

-2	-14	4	1339.74	1315.77	265.07

0	-14	4	1398.44	1383.50	204.52

2	-14	4	485.85	416.84	258.78

4	-14	4	147.59	-158.79	476.36

-9	-13	4	4400.06	4562.01	420.78

-7	-13	4	2772.60	2388.74	313.67

-5	-13	4	696.42	-376.42	484.49

-3	-13	4	2088.38	2089.22	251.13

-1	-13	4	720.35	883.34	209.90

1	-13	4	91.24	180.10	184.15

3	-13	4	532.74	452.13	255.47

5	-13	4	353.23	326.04	245.54

-10	-12	4	428.94	359.86	286.71

-8	-12	4	5350.09	5059.27	421.61

-6	-12	4	2978.21	3153.84	270.30

-4	-12	4	1482.60	1602.24	206.99

-2	-12	4	513.13	228.27	384.50

0	-12	4	3983.40	4243.37	530.97

2	-12	4	841.63	1044.01	195.94

4	-12	4	5005.07	5240.12	320.06

6	-12	4	2605.78	2558.92	306.31

8	-12	4	57.24	223.84	448.05

-11	-11	4	11565.32	13110.45	571.52

-9	-11	4	9569.75	8881.36	461.68

-7	-11	4	2543.85	2332.12	246.01

-5	-11	4	4507.31	4316.73	268.55

-3	-11	4	760.96	812.78	174.25

-1	-11	4	23796.21	22547.30	663.07

1	-11	4	74.50	134.53	159.15

3	-11	4	4252.13	4206.46	258.24

5	-11	4	4678.06	4822.38	290.25

7	-11	4	403.36	570.84	258.41

9	-11	4	3748.10	3824.10	368.88

-12	-10	4	2042.75	2103.09	377.60

-10	-10	4	24.82	-145.92	469.00

-8	-10	4	1425.64	1358.10	221.33

-6	-10	4	6.83	-105.49	304.70

-4	-10	4	298.45	453.22	156.22

-2	-10	4	1665.37	1850.95	191.57

0	-10	4	3088.59	2905.14	150.20

2	-10	4	7547.61	6834.42	290.84

4	-10	4	518.64	630.41	161.00

6	-10	4	1056.70	1260.21	221.31

8	-10	4	66.91	130.11	237.07

-13	-9	4	194.55	1028.44	308.02

-11	-9	4	2473.32	2186.39	325.05

-9	-9	4	332.23	-81.23	405.80

-7	-9	4	383.42	564.60	181.58

-5	-9	4	792.84	988.15	156.97

-3	-9	4	288.92	199.23	152.54

-1	-9	4	63.63	38.59	130.11

1	-9	4	0.27	-95.93	145.92

3	-9	4	4570.51	4291.55	235.48

5	-9	4	78.67	-281.92	294.78

7	-9	4	509.23	733.70	190.41

9	-9	4	110.74	197.75	395.86

-12	-8	4	2262.86	1997.67	358.50

-10	-8	4	1449.57	1373.17	248.90

-8	-8	4	2462.42	2233.66	220.28

-6	-8	4	7506.45	7555.13	273.57

-4	-8	4	1317.77	1304.52	170.60

-2	-8	4	10831.32	10178.87	319.62

0	-8	4	34.98	28.69	117.34

2	-8	4	1174.60	1226.15	162.51

4	-8	4	6365.11	5884.72	252.51

6	-8	4	5456.46	5102.95	275.97

8	-8	4	14329.41	14314.76	445.55

10	-8	4	283.55	644.71	243.33

-13	-7	4	2.71	17.27	315.73

-11	-7	4	449.53	463.89	234.15

-9	-7	4	476.36	578.21	190.78

-7	-7	4	416.94	549.91	162.84

-5	-7	4	142.60	117.99	293.68

-3	-7	4	9.21	-204.36	251.77

-1	-7	4	1837.94	1952.81	149.68

1	-7	4	2810.57	2462.08	166.64

3	-7	4	3314.81	3028.72	194.61

5	-7	4	13014.59	11897.30	383.05

7	-7	4	127.77	44.47	166.14

9	-7	4	332.21	699.49	185.99

11	-7	4	211.50	156.95	434.09

-14	-6	4	269.37	770.05	291.11

-12	-6	4	53.02	-156.95	285.59

-10	-6	4	4.08	-221.63	373.06

-8	-6	4	186.00	58.44	373.08

-6	-6	4	753.30	595.92	172.42

-4	-6	4	277.25	356.19	128.65

-2	-6	4	75.59	-33.82	209.88

0	-6	4	4060.81	4117.36	451.99

2	-6	4	433.54	57.71	228.65

4	-6	4	7021.14	6348.22	239.73

6	-6	4	3620.88	3376.56	218.14

8	-6	4	3294.40	3092.03	248.63

10	-6	4	5201.91	5366.42	377.09

12	-6	4	368.09	129.02	282.30

-13	-5	4	496.82	253.26	305.46

-11	-5	4	77.39	-413.50	413.50

-9	-5	4	6424.51	6460.82	292.62

-7	-5	4	2493.84	2950.42	204.86

-5	-5	4	3475.37	3359.08	181.40

-3	-5	4	20770.52	20278.99	598.25

-1	-5	4	2026.97	2373.40	122.13

1	-5	4	4780.42	4826.99	167.17

3	-5	4	452.96	307.32	122.04

5	-5	4	296.01	363.17	142.25

7	-5	4	2430.41	2389.64	197.11

9	-5	4	119.30	-315.37	369.76

11	-5	4	1715.38	1714.76	305.52

-14	-4	4	3407.01	3171.54	406.00

-12	-4	4	1762.19	2297.56	273.91

-10	-4	4	458.94	341.49	194.82

-8	-4	4	229.77	26.10	339.27

-6	-4	4	11041.05	10979.30	321.96

-4	-4	4	19980.37	20799.04	605.91

-2	-4	4	5691.80	6793.51	189.41

0	-4	4	7436.11	7345.33	209.49

2	-4	4	2885.14	2836.65	129.52

4	-4	4	38.35	297.72	113.94

6	-4	4	2670.19	3032.88	189.05

8	-4	4	15019.77	13945.74	445.43

10	-4	4	185.15	174.22	198.85

12	-4	4	3640.97	4464.04	368.51

-13	-3	4	3903.67	4014.55	399.43

-11	-3	4	46.81	-19.11	190.03

-9	-3	4	20542.41	19998.81	593.10

-7	-3	4	19316.00	18219.11	503.35

-5	-3	4	12682.27	12382.80	352.62

-3	-3	4	21743.63	23455.40	567.35

-1	-3	4	5476.16	6171.95	170.69

1	-3	4	13651.74	12479.33	290.08

3	-3	4	10250.04	9992.98	312.89

5	-3	4	103751.73	91515.20	1457.00

7	-3	4	90.82	357.27	142.61

9	-3	4	4836.89	4930.37	267.47

11	-3	4	1284.92	1266.50	269.48

13	-3	4	97.69	223.47	273.83

-14	-2	4	310.76	204.74	512.02

-12	-2	4	31647.69	32656.09	932.04

-10	-2	4	3744.28	3635.05	246.46

-8	-2	4	2016.99	2521.97	191.96

-6	-2	4	51188.15	51413.90	1007.76

-4	-2	4	137203.28	148327.56	1463.37

-2	-2	4	325773.38	399930.66	2156.48

0	-2	4	4059.34	4334.24	89.85

2	-2	4	94595.24	87150.28	1069.69

4	-2	4	65549.34	61526.87	1066.61

6	-2	4	32354.53	32616.29	926.17

8	-2	4	7456.72	6898.98	275.02

10	-2	4	175.93	40.43	183.05

12	-2	4	25865.77	26334.64	763.07

-13	-1	4	4423.18	4326.84	390.64

-11	-1	4	297.90	0.00	414.62

-9	-1	4	8020.52	7297.41	280.23

-7	-1	4	7159.71	7067.13	245.66

-5	-1	4	42916.07	44220.39	870.51

-3	-1	4	17468.66	20262.21	503.21

-1	-1	4	4791.15	6074.39	159.26

1	-1	4	1579.28	1617.90	100.06

3	-1	4	939.72	626.91	109.20

5	-1	4	1520.54	1238.49	155.55

7	-1	4	16.17	-117.98	151.43

9	-1	4	5747.19	5456.16	270.47

11	-1	4	354.98	-462.04	497.69

13	-1	4	328.86	636.63	295.16

-14	0	4	428.18	415.73	284.50

-12	0	4	851.97	1200.24	232.70

-10	0	4	7169.79	7421.83	297.43

-8	0	4	719.21	728.62	172.04

-6	0	4	103.42	-263.91	263.91

-4	0	4	6174.71	6377.82	197.89

-2	0	4	11521.76	12892.12	277.05

0	0	4	1528.32	1545.13	71.66

2	0	4	4467.61	4266.25	138.86

4	0	4	1200.79	1209.38	130.17

6	0	4	188.63	0.00	305.82

8	0	4	18.28	-120.56	289.26

10	0	4	222.49	-59.91	199.96

12	0	4	2607.88	2765.58	366.98

-13	1	4	811.77	1051.34	301.80

-11	1	4	198.17	373.44	182.31

-9	1	4	1540.31	1633.59	186.05

-7	1	4	940.93	983.45	158.82

-5	1	4	5909.32	5925.67	185.99

-3	1	4	3197.17	3901.26	132.88

-1	1	4	549.66	527.22	85.66

1	1	4	6493.68	6658.74	225.66

3	1	4	12660.12	12553.68	339.43

5	1	4	462.89	287.10	146.31

7	1	4	1196.89	1250.77	174.27

9	1	4	842.43	685.23	189.69

11	1	4	783.02	1034.43	251.07

13	1	4	805.28	1221.90	336.35

-14	2	4	5122.89	4526.84	414.21

-12	2	4	2181.16	2297.72	280.92

-10	2	4	8019.67	7855.98	322.13

-8	2	4	3964.59	3978.09	228.47

-6	2	4	13414.41	14797.38	446.10

-4	2	4	2991.99	3285.04	151.59

-2	2	4	654.32	671.71	94.86

0	2	4	1829.85	2225.46	81.94

2	2	4	1477.36	1578.09	122.47

4	2	4	4715.61	5525.31	197.31

6	2	4	1074.40	1359.95	174.27

8	2	4	1527.14	1431.35	197.81

10	2	4	1166.09	1191.86	243.00

12	2	4	133.83	660.13	277.14

-13	3	4	1630.92	1615.09	326.11

-11	3	4	2893.48	3074.74	259.63

-9	3	4	717.80	906.15	169.10

-7	3	4	6925.94	6709.82	256.63

-5	3	4	10331.77	10977.65	384.91

-3	3	4	9.85	99.61	181.94

-1	3	4	27960.73	32188.68	722.40

1	3	4	19433.61	21502.70	604.66

3	3	4	0.70	-18.38	243.69

5	3	4	890.53	896.67	163.23

7	3	4	770.86	920.88	174.98

9	3	4	1464.13	1309.96	219.12

11	3	4	680.08	920.46	281.21

-12	4	4	3360.69	3478.67	336.87

-10	4	4	1778.76	1763.37	219.87

-8	4	4	15681.58	15572.04	452.17

-6	4	4	681.00	835.22	155.87

-4	4	4	12485.04	12987.58	407.28

-2	4	4	1213.91	1153.11	123.91

0	4	4	4268.64	4751.96	146.32

2	4	4	17191.17	18129.25	443.49

4	4	4	451.64	491.11	152.55

6	4	4	16283.66	17653.92	541.66

8	4	4	65.42	0.00	343.66

10	4	4	2654.50	2624.85	280.58

12	4	4	495.48	258.41	534.46

-13	5	4	172.42	0.00	431.52

-11	5	4	280.22	-193.34	492.91

-9	5	4	2724.56	2964.41	226.16

-7	5	4	1047.69	958.06	180.14

-5	5	4	2979.31	3055.18	198.99

-3	5	4	630.78	807.65	141.53

-1	5	4	15.10	-122.03	238.54

1	5	4	121.69	-103.65	273.83

3	5	4	717.83	838.91	156.97

5	5	4	3457.55	3889.00	216.67

7	5	4	190.00	133.06	311.69

9	5	4	757.04	495.16	218.72

11	5	4	1130.57	1546.58	300.71

-12	6	4	905.96	766.82	299.97

-10	6	4	4.73	46.68	414.96

-8	6	4	1.91	-323.08	323.08

-6	6	4	1299.00	1201.13	167.28

-4	6	4	30.88	185.25	129.38

-2	6	4	6100.16	6042.78	235.25

0	6	4	1730.27	1873.99	194.53

2	6	4	851.91	195.95	346.68

4	6	4	1005.11	931.60	164.33

6	6	4	1676.44	1853.12	211.42

8	6	4	185.65	-238.55	401.38

10	6	4	1592.69	1734.22	317.28

-11	7	4	133.92	-17.28	273.83

-9	7	4	189.66	22.79	195.18

-7	7	4	1605.74	1749.73	195.60

-5	7	4	6281.21	6328.31	266.84

-3	7	4	68.35	-113.21	262.80

-1	7	4	927.24	725.34	167.27

1	7	4	7301.49	7368.55	273.58

3	7	4	644.48	1210.89	166.52

5	7	4	4130.59	4575.62	244.64

7	7	4	3744.87	4464.20	268.14

9	7	4	4193.01	4063.72	372.24

11	7	4	5514.58	6260.62	434.84

-10	8	4	112.92	-496.94	496.94

-8	8	4	181.41	-45.58	217.96

-6	8	4	5800.73	5828.99	294.74

-4	8	4	847.39	985.58	168.37

-2	8	4	787.14	661.71	161.38

0	8	4	6740.62	6972.39	191.84

2	8	4	173.17	211.72	154.38

4	8	4	731.84	857.26	173.14

6	8	4	40.62	197.38	166.13

8	8	4	2118.33	2158.70	290.11

10	8	4	1398.04	1280.84	307.34

-9	9	4	2865.77	2573.35	316.25

-7	9	4	399.91	820.80	180.85

-5	9	4	48.12	-205.46	364.98

-3	9	4	4098.17	3470.34	257.13

-1	9	4	1585.76	1699.38	189.72

1	9	4	2673.78	2788.31	207.05

3	9	4	1720.50	1731.76	209.21

5	9	4	3250.50	3617.46	276.57

7	9	4	4706.72	4657.82	380.37

9	9	4	4269.32	4266.98	424.82

-8	10	4	782.22	1017.88	238.57

-6	10	4	5667.74	5750.92	383.37

-4	10	4	10.63	130.11	375.27

-2	10	4	410.56	459.84	172.39

0	10	4	12416.73	12614.40	283.18

2	10	4	6176.47	5841.04	306.90

4	10	4	12090.16	11828.81	409.63

6	10	4	626.84	843.25	268.34

8	10	4	5854.41	6707.70	429.35

-7	11	4	11376.55	12453.86	553.46

-5	11	4	88.01	-97.77	235.97

-3	11	4	11425.89	11956.50	503.47

-1	11	4	9915.20	9924.48	392.15

1	11	4	12221.79	12485.86	416.99

3	11	4	4010.95	3851.38	334.34

5	11	4	47.80	50.72	451.35

7	11	4	4233.64	4300.40	402.01

-6	12	4	490.67	534.83	270.54

-4	12	4	1042.79	1350.61	265.05

-2	12	4	1861.81	2137.25	292.30

0	12	4	2953.39	3180.62	481.55

2	12	4	9425.85	9003.36	478.59

4	12	4	149.67	269.05	433.72

6	12	4	1094.90	762.43	324.97

-3	13	4	51.59	109.90	387.77

-1	13	4	7036.77	7730.08	462.91

1	13	4	1746.66	1309.96	317.29

3	13	4	6.41	-276.77	432.24

-5	-15	5	268.91	0.00	517.17

-3	-15	5	3.01	210.61	379.68

-1	-15	5	1957.46	2044.98	318.77

1	-15	5	251.96	52.93	470.48

-8	-14	5	1868.97	1465.87	361.04

-6	-14	5	375.94	408.74	260.61

-4	-14	5	3571.90	3321.77	341.30

-2	-14	5	458.99	867.49	252.89

0	-14	5	3317.02	3553.04	239.74

2	-14	5	6351.01	7203.31	421.30

4	-14	5	212.80	495.84	251.78

-9	-13	5	123.85	126.07	280.08

-7	-13	5	48.68	-303.97	447.31

-5	-13	5	2228.96	2077.86	264.74

-3	-13	5	41.96	133.42	384.83

-1	-13	5	1533.84	1245.98	225.74

1	-13	5	1075.46	1251.02	211.01

3	-13	5	200.80	-31.24	247.74

5	-13	5	0.77	103.65	445.84

-10	-12	5	483.35	106.97	560.19

-8	-12	5	5003.80	4389.83	382.96

-6	-12	5	1557.62	1328.34	226.84

-4	-12	5	1289.37	1466.89	202.94

-2	-12	5	612.07	523.09	168.36

0	-12	5	378.91	246.57	166.45

2	-12	5	2881.91	3069.61	231.68

4	-12	5	568.79	781.12	203.64

6	-12	5	5325.73	5629.71	394.37

-11	-11	5	354.72	106.96	545.84

-9	-11	5	1357.26	1092.62	299.26

-7	-11	5	664.66	761.29	194.09

-5	-11	5	226.41	184.89	382.27

-3	-11	5	284.40	553.56	161.00

-1	-11	5	3129.90	3012.59	210.01

1	-11	5	3385.67	3717.79	228.78

3	-11	5	5280.33	5908.59	289.93

5	-11	5	6322.73	6555.87	330.07

7	-11	5	2073.73	2251.67	264.73

-12	-10	5	23.55	-54.03	490.68

-10	-10	5	22.09	-508.32	508.32

-8	-10	5	1091.13	241.53	441.15

-6	-10	5	268.86	175.33	341.84

-4	-10	5	37.73	-156.58	288.53

-2	-10	5	344.76	0.00	309.87

0	-10	5	1441.47	1366.18	158.47

2	-10	5	1044.05	949.23	171.68

4	-10	5	2.28	-324.91	324.91

6	-10	5	1724.18	2165.19	240.09

8	-10	5	766.32	1375.18	252.91

-13	-9	5	129.17	389.61	313.16

-11	-9	5	42.84	32.71	277.87

-9	-9	5	3774.48	3825.28	284.32

-7	-9	5	2417.41	2613.14	228.36

-5	-9	5	7535.71	7585.77	277.61

-3	-9	5	916.68	817.98	163.60

-1	-9	5	4342.83	4267.45	225.18

1	-9	5	5.16	202.52	133.42

3	-9	5	4235.45	4688.12	239.87

5	-9	5	6.39	-252.51	340.35

7	-9	5	780.26	261.37	426.42

9	-9	5	25.77	387.40	232.66

-12	-8	5	1840.63	1560.38	345.97

-10	-8	5	1020.66	1283.36	217.63

-8	-8	5	3817.61	4069.85	239.84

-6	-8	5	1930.44	2092.68	188.27

-4	-8	5	1073.36	725.38	171.33

-2	-8	5	809.32	811.73	147.79

0	-8	5	22391.40	21037.92	637.48

2	-8	5	2803.89	2620.65	184.27

4	-8	5	1655.00	1363.76	179.06

6	-8	5	3350.25	3374.94	242.38

8	-8	5	1187.26	1364.64	234.55

10	-8	5	565.89	633.35	269.07

-13	-7	5	1006.24	1145.11	317.98

-11	-7	5	1384.34	1100.73	254.04

-9	-7	5	12.32	175.32	391.81

-7	-7	5	1715.15	1716.05	191.20

-5	-7	5	1.80	71.67	290.00

-3	-7	5	18862.87	19002.51	489.34

-1	-7	5	30844.67	30067.28	815.43

1	-7	5	308.14	384.86	132.70

3	-7	5	3495.13	3485.33	202.70

5	-7	5	9825.59	9509.95	304.28

7	-7	5	822.61	931.53	179.03

9	-7	5	5263.73	5701.32	330.74

11	-7	5	685.96	357.67	331.57

-14	-6	5	411.74	273.84	498.80

-12	-6	5	5644.66	5228.16	408.76

-10	-6	5	5425.51	5422.86	296.94

-8	-6	5	26954.21	27905.44	679.01

-6	-6	5	188.62	188.20	311.70

-4	-6	5	35827.42	35342.21	869.92

-2	-6	5	119328.14	126350.30	1554.69

0	-6	5	95547.41	97391.26	973.79

2	-6	5	41556.98	38675.74	937.41

4	-6	5	818.12	731.95	166.90

6	-6	5	36826.54	34441.62	760.06

8	-6	5	8588.36	8662.66	337.24

10	-6	5	3535.00	3846.22	346.45

-13	-5	5	599.61	404.71	317.23

-11	-5	5	5393.79	5762.18	300.23

-9	-5	5	15280.00	14847.18	449.93

-7	-5	5	6147.23	6315.78	249.23

-5	-5	5	33582.17	31873.93	845.97

-3	-5	5	43327.58	45150.07	890.60

-1	-5	5	34145.66	38490.86	807.21

1	-5	5	5887.23	5229.77	180.11

3	-5	5	1827.08	2184.46	159.24

5	-5	5	3407.63	3358.28	203.06

7	-5	5	4963.44	4727.37	240.64

9	-5	5	2731.94	2541.82	241.24

11	-5	5	3368.52	3545.21	371.07

-14	-4	5	719.35	605.79	319.44

-12	-4	5	3634.81	3772.11	312.63

-10	-4	5	1887.87	1780.75	234.96

-8	-4	5	5461.98	5486.82	251.37

-6	-4	5	4782.77	4536.15	202.81

-4	-4	5	3374.94	3367.59	153.09

-2	-4	5	3234.46	3279.33	140.23

0	-4	5	10912.23	10720.27	216.16

2	-4	5	1312.81	1476.04	118.04

4	-4	5	2264.35	2391.77	164.40

6	-4	5	3132.87	2739.97	202.31

8	-4	5	3.39	105.12	337.78

10	-4	5	20.42	-317.20	441.80

12	-4	5	619.21	160.27	547.34

-13	-3	5	144.59	301.77	507.97

-11	-3	5	3147.04	3077.20	256.71

-9	-3	5	1099.31	823.52	181.98

-7	-3	5	876.97	863.58	159.92

-5	-3	5	580.44	423.13	125.73

-3	-3	5	2909.65	3119.23	136.16

-1	-3	5	2500.06	2766.51	121.80

1	-3	5	9612.96	10226.65	292.66

3	-3	5	3814.16	3470.57	164.51

5	-3	5	61.89	45.58	263.91

7	-3	5	2559.35	2671.82	205.58

9	-3	5	2778.16	2720.99	224.33

11	-3	5	50.19	-98.50	394.38

-14	-2	5	31.57	427.83	284.85

-12	-2	5	25624.47	28457.70	867.84

-10	-2	5	4736.82	5113.36	261.96

-8	-2	5	2862.25	3052.14	200.83

-6	-2	5	34053.01	35861.55	878.88

-4	-2	5	164.76	-43.74	206.94

-2	-2	5	469.17	262.49	88.97

0	-2	5	1490.32	1485.85	104.46

2	-2	5	19020.48	19026.83	393.71

4	-2	5	951.89	1141.96	137.87

6	-2	5	2063.17	2252.07	180.56

8	-2	5	5263.98	5300.92	264.57

10	-2	5	3394.03	3239.80	278.78

12	-2	5	458.47	-554.68	554.68

-13	-1	5	981.15	1631.10	305.85

-11	-1	5	105.28	210.98	198.85

-9	-1	5	14656.09	14614.41	429.64

-7	-1	5	23928.78	25056.69	562.78

-5	-1	5	169.66	160.63	108.80

-3	-1	5	1850.69	2568.72	125.07

-1	-1	5	1712.34	1865.83	107.79

1	-1	5	26.09	324.55	85.64

3	-1	5	944.83	1069.20	113.24

5	-1	5	36783.58	36586.39	942.28

7	-1	5	15937.83	15106.48	410.62

9	-1	5	677.87	595.51	183.43

11	-1	5	1.75	290.36	488.84

-14	0	5	4427.12	5058.25	421.52

-12	0	5	627.82	303.63	239.30

-10	0	5	17613.09	17167.06	610.54

-8	0	5	4032.31	4094.93	226.64

-6	0	5	1960.74	2232.73	161.82

-4	0	5	21625.39	25123.11	659.65

-2	0	5	114.64	297.73	82.34

0	0	5	3800.87	3690.97	93.33

2	0	5	154.84	272.37	86.38

4	0	5	35278.75	36101.07	886.03

6	0	5	1190.54	1388.29	169.12

8	0	5	44.76	378.95	149.96

10	0	5	8254.29	7952.83	369.22

12	0	5	3426.81	3381.57	400.12

-13	1	5	690.03	627.48	276.43

-11	1	5	58.43	-366.82	366.82

-9	1	5	580.84	499.20	170.20

-7	1	5	1358.35	1527.72	171.34

-5	1	5	4482.79	5085.10	199.13

-3	1	5	4527.04	5621.81	170.85

-1	1	5	89.60	170.92	81.23

1	1	5	5364.78	5807.96	165.76

3	1	5	398.63	753.58	118.37

5	1	5	1083.70	1154.82	169.86

7	1	5	106.46	-29.04	290.37

9	1	5	4437.02	4604.68	276.64

11	1	5	635.36	645.12	287.82

-14	2	5	40.17	277.50	273.46

-12	2	5	30.49	238.17	417.91

-10	2	5	1516.57	1378.00	198.54

-8	2	5	113.02	-310.96	310.96

-6	2	5	432.84	689.24	140.42

-4	2	5	32.54	18.01	217.96

-2	2	5	2556.14	2846.88	138.33

0	2	5	2140.98	2619.43	95.19

2	2	5	1.73	16.91	181.94

4	2	5	6249.13	6601.89	229.40

6	2	5	2555.24	2842.58	205.59

8	2	5	596.07	707.25	177.55

10	2	5	29.69	133.79	336.31

12	2	5	690.37	601.01	294.07

-13	3	5	340.65	-51.83	456.16

-11	3	5	206.88	133.06	210.61

-9	3	5	337.98	365.00	166.14

-7	3	5	3254.44	3644.18	208.56

-5	3	5	7073.86	7049.33	241.96

-3	3	5	2013.21	2292.07	148.22

-1	3	5	1279.13	1437.03	123.55

1	3	5	704.94	741.16	120.22

3	3	5	3475.03	3653.19	188.75

5	3	5	8997.99	9550.64	287.35

7	3	5	5008.31	5444.99	261.98

9	3	5	8382.88	9010.65	369.61

11	3	5	1094.67	155.50	334.17

-12	4	5	1735.04	1995.29	295.97

-10	4	5	1.04	-252.51	385.93

-8	4	5	354.44	650.98	154.02

-6	4	5	2677.03	2845.96	182.06

-4	4	5	2536.39	2662.21	180.96

-2	4	5	6370.26	7591.82	225.75

0	4	5	320.37	293.53	183.24

2	4	5	1768.98	1990.58	160.70

4	4	5	744.73	819.06	173.15

6	4	5	8330.17	8268.16	299.38

8	4	5	374.40	-300.68	408.38

10	4	5	17.99	94.46	453.56

12	4	5	1439.26	1713.55	347.42

-11	5	5	63.65	-481.13	481.13

-9	5	5	2661.50	2242.84	245.28

-7	5	5	894.58	712.82	165.80

-5	5	5	4645.84	4595.87	221.88

-3	5	5	6.84	-167.60	274.19

-1	5	5	142.91	90.05	285.23

1	5	5	1400.46	1403.48	163.62

3	5	5	4.90	-151.80	315.73

5	5	5	16429.13	16835.42	561.88

7	5	5	2301.51	2789.91	233.50

9	5	5	6502.39	7027.09	351.43

11	5	5	8415.94	7998.09	482.17

-12	6	5	1147.10	1000.29	315.42

-10	6	5	2728.09	3348.16	330.22

-8	6	5	17.91	332.27	158.05

-6	6	5	5994.28	5316.47	259.82

-4	6	5	232.77	-113.58	297.36

-2	6	5	3173.66	3244.37	195.32

0	6	5	461.00	684.90	104.20

2	6	5	13691.12	14645.82	490.11

4	6	5	31466.16	34239.41	756.99

6	6	5	3648.58	4011.51	262.63

8	6	5	6519.21	6786.96	350.70

10	6	5	215.71	-17.28	280.45

-11	7	5	32.80	-265.37	506.49

-9	7	5	4607.62	4491.10	353.51

-7	7	5	12706.77	11852.84	390.93

-5	7	5	15276.45	14772.87	460.55

-3	7	5	29075.66	28652.96	691.07

-1	7	5	919.26	1126.05	155.14

1	7	5	77649.19	81900.02	1611.94

3	7	5	13152.31	13310.60	424.64

5	7	5	6977.51	6733.54	299.61

7	7	5	1393.68	1613.60	220.96

9	7	5	96.69	-50.36	441.80

-10	8	5	1476.41	962.48	312.49

-8	8	5	339.60	235.61	362.06

-6	8	5	24394.45	23262.35	743.69

-4	8	5	55.21	288.53	145.18

-2	8	5	6834.31	6593.13	282.32

0	8	5	594.16	528.30	209.16

2	8	5	515.69	444.42	169.83

4	8	5	3040.24	3070.54	241.63

6	8	5	12896.52	13104.12	429.60

8	8	5	4352.31	4546.72	360.47

10	8	5	109.92	240.01	290.00

-9	9	5	784.99	736.67	291.50

-7	9	5	1139.16	1153.24	248.51

-5	9	5	793.53	664.63	193.36

-3	9	5	119.93	238.18	363.52

-1	9	5	11689.49	12607.32	392.36

1	9	5	710.31	630.07	172.77

3	9	5	14094.82	13889.20	487.22

5	9	5	168.21	88.21	394.03

7	9	5	17.62	49.99	256.92

9	9	5	1416.86	1059.16	339.69

-8	10	5	2.37	-53.66	410.92

-6	10	5	792.48	614.26	257.69

-4	10	5	1412.25	1151.09	246.32

-2	10	5	26.93	-43.00	377.48

0	10	5	27.48	-46.95	162.93

2	10	5	2696.53	2513.83	257.05

4	10	5	1128.20	92.64	581.95

6	10	5	498.63	258.04	271.64

8	10	5	1101.59	-495.18	667.22

-7	11	5	34.09	110.27	242.22

-5	11	5	109.27	407.99	224.21

-3	11	5	12.78	-95.20	415.33

-1	11	5	5775.47	5977.33	375.65

1	11	5	1899.78	2120.01	293.40

3	11	5	1467.16	1483.81	299.63

5	11	5	35.13	-506.85	506.85

7	11	5	89.93	-149.59	280.81

-4	12	5	3969.25	4542.21	381.77

-2	12	5	1506.08	1673.51	287.13

0	12	5	124.25	-198.29	267.18

2	12	5	593.27	-216.14	483.01

4	12	5	20.25	-381.52	514.20

-1	13	5	493.25	407.65	255.47

1	13	5	1130.63	470.55	306.23

-5	-15	6	1138.46	1375.63	272.04

-3	-15	6	16.47	52.56	367.92

-1	-15	6	806.04	1014.21	279.74

1	-15	6	3708.10	3790.65	372.56

-8	-14	6	1.10	-165.76	497.66

-6	-14	6	218.52	-52.93	500.62

-4	-14	6	37.70	-150.70	417.17

-2	-14	6	2296.38	2033.00	297.10

0	-14	6	28.60	-252.69	252.69

2	-14	6	2809.68	2920.48	334.63

4	-14	6	135.37	124.97	266.85

-9	-13	6	28.29	-269.05	591.76

-7	-13	6	1957.90	1716.67	316.57

-5	-13	6	6240.26	6045.99	342.20

-3	-13	6	420.83	289.65	201.07

-1	-13	6	2092.99	2052.09	245.99

1	-13	6	38.66	136.36	343.29

3	-13	6	83.02	95.20	219.43

5	-13	6	656.44	724.52	263.93

-10	-12	6	705.02	637.41	297.38

-8	-12	6	4174.27	4277.38	385.84

-6	-12	6	1227.36	1278.26	219.84

-4	-12	6	1609.68	1620.66	205.89

-2	-12	6	1221.84	1140.78	200.36

0	-12	6	50.43	-89.11	246.79

2	-12	6	2491.00	2404.17	252.62

4	-12	6	79.82	46.68	382.26

6	-12	6	1308.69	1075.69	275.72

-11	-11	6	1116.73	1687.37	319.09

-9	-11	6	5864.81	5849.38	405.46

-7	-11	6	19.36	-83.07	198.11

-5	-11	6	3584.50	3892.58	260.41

-3	-11	6	5142.94	4642.34	259.03

-1	-11	6	508.05	709.45	167.62

1	-11	6	0.75	-147.39	303.60

3	-11	6	2732.84	2509.12	247.49

5	-11	6	1044.92	701.42	215.43

7	-11	6	3793.24	4225.13	371.83

-12	-10	6	21.18	53.66	544.71

-10	-10	6	168.49	-498.41	498.41

-8	-10	6	7377.69	6634.09	329.42

-6	-10	6	2194.41	2003.69	225.41

-4	-10	6	7035.74	6795.81	285.29

-2	-10	6	7036.67	6874.88	269.47

0	-10	6	26871.19	25371.53	833.59

2	-10	6	21059.04	20690.24	649.04

4	-10	6	10095.24	10359.46	365.34

6	-10	6	20.55	234.50	158.05

8	-10	6	2460.75	2223.13	344.91

-13	-9	6	6.30	92.62	303.23

-11	-9	6	1948.72	1596.81	346.35

-9	-9	6	7371.53	6438.62	332.73

-7	-9	6	18869.59	17497.09	487.82

-5	-9	6	24341.18	25665.27	655.65

-3	-9	6	7038.44	7003.40	264.72

-1	-9	6	27798.73	27432.71	656.08

1	-9	6	24040.94	23736.96	632.43

3	-9	6	1054.23	1186.36	169.48

5	-9	6	3354.80	3085.45	229.51

7	-9	6	6468.26	6845.60	330.82

9	-9	6	2533.31	2940.91	337.19

-12	-8	6	1549.47	1729.05	313.60

-10	-8	6	4755.91	4587.46	295.78

-8	-8	6	5364.78	4804.13	271.93

-6	-8	6	966.97	1390.75	171.32

-4	-8	6	1152.18	1396.36	156.62

-2	-8	6	342.74	348.10	143.73

0	-8	6	6976.12	7215.61	177.44

2	-8	6	449.51	27.20	334.14

4	-8	6	1878.82	1664.59	197.09

6	-8	6	31.97	112.10	360.94

8	-8	6	370.05	-80.13	233.04

10	-8	6	223.10	440.34	244.80

-13	-7	6	3817.21	4351.64	410.45

-11	-7	6	515.63	44.11	448.45

-9	-7	6	434.78	451.02	191.88

-7	-7	6	229.32	57.71	333.75

-5	-7	6	4247.16	4137.70	216.36

-3	-7	6	1026.82	1173.93	155.89

-1	-7	6	3777.98	3103.71	185.08

1	-7	6	3003.91	3439.46	188.34

3	-7	6	25.12	-300.66	300.66

5	-7	6	799.87	655.09	169.84

7	-7	6	787.62	749.18	185.27

9	-7	6	3268.34	3856.36	343.12

11	-7	6	17.09	-165.77	532.58

-14	-6	6	8.83	-237.44	312.79

-12	-6	6	8510.37	8650.17	468.23

-10	-6	6	2614.23	2614.64	249.33

-8	-6	6	35053.31	37321.84	790.60

-6	-6	6	1794.62	1459.49	195.26

-4	-6	6	12506.27	12263.19	334.98

-2	-6	6	1672.24	1738.34	144.52

0	-6	6	4260.77	4180.26	128.28

2	-6	6	12286.83	11846.43	335.65

4	-6	6	3837.52	3874.38	201.98

6	-6	6	13042.72	12333.80	361.96

8	-6	6	427.25	543.28	182.69

10	-6	6	38.01	0.00	430.04

-13	-5	6	222.04	-406.53	592.51

-11	-5	6	10577.12	11838.84	401.81

-9	-5	6	3117.55	3658.15	235.02

-7	-5	6	2779.25	3041.06	201.19

-5	-5	6	3223.99	3254.84	183.22

-3	-5	6	10128.78	11315.13	350.00

-1	-5	6	80554.64	94087.09	1310.84

1	-5	6	13.02	-55.50	219.06

3	-5	6	7669.70	7289.38	239.43

5	-5	6	6957.52	6997.87	253.30

7	-5	6	0.13	-59.91	166.13

9	-5	6	3898.82	4285.79	274.39

11	-5	6	5502.78	5499.94	423.81

-14	-4	6	338.01	104.39	483.72

-12	-4	6	728.26	819.38	244.82

-10	-4	6	9036.96	8735.37	324.05

-8	-4	6	1361.49	1501.94	175.75

-6	-4	6	8506.54	8539.54	298.81

-4	-4	6	717.53	640.80	123.16

-2	-4	6	3929.36	4829.84	164.54

0	-4	6	1579.29	1757.04	141.22

2	-4	6	2201.94	2203.22	144.92

4	-4	6	18917.13	17995.72	498.78

6	-4	6	178.66	28.67	153.64

8	-4	6	1727.58	1748.31	204.43

10	-4	6	1.92	158.05	240.75

12	-4	6	24.98	-577.79	577.79

-13	-3	6	325.02	-514.97	514.97

-11	-3	6	837.34	1148.78	207.33

-9	-3	6	570.40	703.21	170.57

-7	-3	6	222.39	298.84	149.97

-5	-3	6	1796.96	1633.24	152.99

-3	-3	6	1591.68	1724.13	121.73

-1	-3	6	383.63	444.44	95.21

1	-3	6	2389.50	2695.46	135.01

3	-3	6	4912.61	4710.09	189.58

5	-3	6	1138.31	1240.85	162.51

7	-3	6	477.69	460.22	159.53

9	-3	6	1394.00	1577.58	224.27

11	-3	6	1497.40	1940.79	308.82

-14	-2	6	31.43	0.00	439.59

-12	-2	6	2550.38	2918.24	279.84

-10	-2	6	1292.42	1378.32	204.41

-8	-2	6	1868.32	1963.25	186.80

-6	-2	6	2552.41	3111.11	171.78

-4	-2	6	16.36	-209.14	209.14

-2	-2	6	8598.38	10277.01	293.25

0	-2	6	2.32	41.22	129.20

2	-2	6	5927.07	5756.57	188.21

4	-2	6	13772.97	12970.25	418.48

6	-2	6	3466.09	3680.06	213.73

8	-2	6	10666.04	10485.01	347.73

10	-2	6	52.97	91.52	377.84

12	-2	6	626.89	1217.82	285.25

-13	-1	6	388.64	0.00	587.38

-11	-1	6	265.31	499.89	185.25

-9	-1	6	526.64	556.54	165.05

-7	-1	6	6023.25	5634.08	242.98

-5	-1	6	858.65	1133.84	126.10

-3	-1	6	9258.67	10580.54	313.92

-1	-1	6	167.57	96.30	179.01

1	-1	6	2351.97	2483.96	131.34

3	-1	6	1265.79	1319.68	138.99

5	-1	6	0.86	-168.71	299.92

7	-1	6	9513.08	9895.62	320.45

9	-1	6	4693.24	5059.88	289.16

11	-1	6	1461.47	1359.91	343.01

-14	0	6	1639.14	1481.99	329.05

-12	0	6	3.01	-34.55	207.30

-10	0	6	3.02	-355.05	362.40

-8	0	6	5159.79	5474.46	235.89

-6	0	6	494.56	444.43	144.10

-4	0	6	6329.55	7170.42	202.23

-2	0	6	11017.97	13377.32	340.36

0	0	6	1631.34	1858.59	200.81

2	0	6	301.90	222.02	106.23

4	0	6	2679.59	2717.93	179.14

6	0	6	3149.82	3231.02	202.67

8	0	6	4376.13	4127.27	252.74

10	0	6	841.01	926.00	235.27

12	0	6	472.63	263.92	317.96

-13	1	6	64.80	248.10	265.37

-11	1	6	1197.73	1017.24	215.80

-9	1	6	320.12	311.34	148.50

-7	1	6	2674.55	3227.81	205.23

-5	1	6	17844.62	19447.75	480.38

-3	1	6	2.44	84.90	184.88

-1	1	6	1.34	62.85	174.95

1	1	6	47.91	-193.70	193.70

3	1	6	7.52	9.92	125.70

5	1	6	6635.62	6655.92	256.62

7	1	6	5513.80	5598.31	255.76

9	1	6	5550.35	5557.01	320.84

11	1	6	2410.59	3036.48	355.20

-12	2	6	1772.35	1813.69	326.49

-10	2	6	245.00	133.79	174.23

-8	2	6	1151.38	995.58	174.26

-6	2	6	34.00	104.02	141.51

-4	2	6	2543.47	3250.56	173.62

-2	2	6	19584.55	22234.20	664.11

0	2	6	2347.71	3075.59	108.98

2	2	6	11133.46	11544.46	380.62

4	2	6	16866.55	18017.32	517.27

6	2	6	12830.53	13632.22	409.19

8	2	6	12972.42	13070.22	400.94

10	2	6	188.63	236.71	252.15

12	2	6	1407.11	1820.16	305.14

-13	3	6	11803.06	12300.13	534.36

-11	3	6	5358.88	5428.84	314.56

-9	3	6	15429.60	14933.98	483.00

-7	3	6	3159.62	2941.82	201.20

-5	3	6	69747.60	76053.32	1417.86

-3	3	6	45246.56	50715.14	1078.66

-1	3	6	39815.22	42722.84	961.52

1	3	6	49337.06	54231.26	1097.35

3	3	6	8006.90	8137.63	303.15

5	3	6	77909.23	79313.64	1540.35

7	3	6	285.53	104.39	324.20

9	3	6	1470.31	1232.00	234.19

11	3	6	1810.99	2315.53	319.50

-12	4	6	13139.44	13100.22	563.23

-10	4	6	499.19	828.17	186.37

-8	4	6	4320.22	4201.19	246.48

-6	4	6	15463.80	15671.04	524.54

-4	4	6	22568.96	24298.79	587.84

-2	4	6	76801.02	85482.70	1434.76

0	4	6	3451.70	3730.17	136.16

2	4	6	19788.96	21907.09	550.17

4	4	6	2572.78	2663.08	203.75

6	4	6	155.68	312.43	169.08

8	4	6	1594.33	1647.86	223.17

10	4	6	5.20	-68.36	288.53

-11	5	6	2.32	-525.60	525.60

-9	5	6	1871.19	2096.51	233.48

-7	5	6	2.72	-241.48	325.65

-5	5	6	166.99	-204.37	266.12

-3	5	6	11521.76	11671.27	359.03

-1	5	6	1837.93	2043.82	180.55

1	5	6	2736.14	3019.32	195.67

3	5	6	13704.00	13499.84	403.04

5	5	6	984.88	908.41	183.81

7	5	6	501.30	838.10	191.51

9	5	6	593.47	366.85	302.16

11	5	6	930.59	753.96	337.83

-12	6	6	0.28	-446.94	506.12

-10	6	6	318.15	181.95	258.77

-8	6	6	45.30	245.53	182.31

-6	6	6	1449.88	1557.41	182.73

-4	6	6	1946.92	1911.36	191.58

-2	6	6	4237.51	4141.65	221.85

0	6	6	2.91	-160.60	188.55

2	6	6	192.65	176.80	288.91

4	6	6	2051.54	2099.26	209.96

6	6	6	406.25	-154.02	424.92

8	6	6	272.25	-231.94	510.18

10	6	6	811.74	735.20	303.27

-11	7	6	731.04	637.04	277.90

-9	7	6	3725.71	3883.86	368.89

-7	7	6	94.00	-378.95	378.95

-5	7	6	84.97	-108.80	170.55

-3	7	6	360.18	688.11	154.02

-1	7	6	719.75	628.24	171.31

1	7	6	2712.08	2924.85	208.89

3	7	6	7567.85	7939.10	307.02

5	7	6	450.57	544.76	177.17

7	7	6	1201.32	1272.00	242.27

9	7	6	181.28	71.31	267.95

-10	8	6	15.89	-162.46	449.88

-8	8	6	882.38	1161.64	249.97

-6	8	6	40.66	-86.37	391.08

-4	8	6	7836.25	7127.82	319.16

-2	8	6	1134.11	1109.89	179.04

0	8	6	316.11	259.16	148.54

2	8	6	105.53	74.25	291.47

4	8	6	258.16	483.35	184.52

6	8	6	259.91	309.49	199.59

8	8	6	48.65	-158.78	493.26

-9	9	6	3090.26	2942.25	361.48

-7	9	6	6889.74	6849.33	424.66

-5	9	6	6374.69	6252.63	330.81

-3	9	6	267.57	-448.07	448.07

-1	9	6	7867.12	7189.11	337.92

1	9	6	734.99	80.87	435.98

3	9	6	3878.29	3720.45	272.55

5	9	6	2086.68	2422.32	287.53

7	9	6	2148.04	1579.93	319.15

-8	10	6	1110.52	1405.40	299.24

-6	10	6	375.90	101.45	380.07

-4	10	6	879.15	1137.74	247.77

-2	10	6	1828.54	1738.35	249.65

0	10	6	2245.21	2136.20	178.99

2	10	6	5516.23	5183.16	330.75

4	10	6	131.95	-447.32	447.32

6	10	6	2347.18	2448.47	344.16

-5	11	6	731.15	648.80	272.39

-3	11	6	368.82	50.36	251.42

-1	11	6	650.24	715.70	262.46

1	11	6	35.71	357.26	210.61

3	11	6	1119.67	1187.04	281.96

5	11	6	664.98	919.34	307.31

-4	12	6	716.93	279.37	293.71

-2	12	6	173.16	-160.99	405.05

0	12	6	1508.71	1614.54	227.42

2	12	6	3.76	-277.13	277.13

-5	-15	7	3354.41	3207.54	375.48

-3	-15	7	683.95	667.91	255.84

-1	-15	7	4308.48	3785.91	392.46

1	-15	7	22.04	214.28	428.56

-8	-14	7	105.60	110.63	475.25

-6	-14	7	126.76	194.81	248.84

-4	-14	7	1059.97	1026.39	270.93

-2	-14	7	1874.60	2363.02	299.65

0	-14	7	1161.58	1200.58	192.13

2	-14	7	2298.98	2562.08	306.29

4	-14	7	5337.39	5329.34	404.66

-9	-13	7	305.58	591.42	272.37

-7	-13	7	7783.25	7295.00	439.81

-5	-13	7	16964.62	16104.83	486.64

-3	-13	7	9234.29	9004.36	376.64

-1	-13	7	4267.57	4363.28	280.29

1	-13	7	7352.85	6907.28	348.90

3	-13	7	5855.33	6551.60	396.62

5	-13	7	2691.76	2757.49	330.94

-10	-12	7	1966.75	1895.34	321.34

-8	-12	7	4072.47	3655.32	373.70

-6	-12	7	4668.78	3876.21	295.76

-4	-12	7	12.02	-80.13	334.47

-2	-12	7	1446.50	1003.33	205.52

0	-12	7	23.18	-154.45	154.45

2	-12	7	62.80	-216.49	412.76

4	-12	7	344.91	238.92	251.05

6	-12	7	425.80	-258.04	492.18

-11	-11	7	9.00	-373.43	519.72

-9	-11	7	6476.34	6286.42	400.35

-7	-11	7	1064.86	1068.31	224.99

-5	-11	7	98.47	-180.10	180.10

-3	-11	7	22.98	160.25	146.29

-1	-11	7	1109.44	1293.34	191.90

1	-11	7	5033.80	5326.03	279.99

3	-11	7	3016.73	3273.45	251.92

5	-11	7	2456.66	2868.89	298.58

7	-11	7	86.61	554.27	217.59

-12	-10	7	1210.63	53.67	591.14

-10	-10	7	1795.39	1798.99	311.41

-8	-10	7	13898.06	13074.47	428.22

-6	-10	7	24.31	241.85	163.56

-4	-10	7	8346.14	8780.04	307.46

-2	-10	7	9977.14	9951.28	327.47

0	-10	7	7138.57	6785.29	216.27

2	-10	7	504.93	480.07	156.96

4	-10	7	14.17	-320.50	335.21

6	-10	7	5395.46	5960.46	331.85

8	-10	7	1161.89	1651.72	286.01

-13	-9	7	3373.57	3224.81	395.70

-11	-9	7	15780.58	14418.54	563.53

-9	-9	7	20.50	0.00	374.53

-7	-9	7	21537.06	20888.20	668.24

-5	-9	7	2205.18	2083.20	207.03

-3	-9	7	584.99	735.94	156.23

-1	-9	7	7849.45	8083.50	276.54

1	-9	7	4338.79	4609.24	228.11

3	-9	7	27618.23	28274.33	727.96

5	-9	7	979.99	1123.82	194.84

7	-9	7	4861.25	5056.74	306.07

9	-9	7	415.83	263.55	462.78

-12	-8	7	243.34	102.18	521.57

-10	-8	7	1123.11	984.14	232.71

-8	-8	7	3.05	70.20	336.31

-6	-8	7	4194.95	4540.66	235.46

-4	-8	7	3496.39	3698.55	211.52

-2	-8	7	383.72	487.79	148.50

0	-8	7	162.87	268.41	102.50

2	-8	7	158.36	143.35	287.80

4	-8	7	81.21	-132.32	273.09

6	-8	7	469.07	606.14	183.06

8	-8	7	1556.06	1907.01	275.37

10	-8	7	971.67	655.08	305.48

-13	-7	7	769.65	1153.15	318.71

-11	-7	7	30.01	-267.95	501.34

-9	-7	7	879.14	576.42	195.57

-7	-7	7	123.67	-177.90	308.38

-5	-7	7	6307.68	6523.07	252.91

-3	-7	7	4901.53	5145.25	216.78

-1	-7	7	1427.48	1154.20	156.27

1	-7	7	371.98	508.00	152.92

3	-7	7	4810.38	4969.49	224.46

5	-7	7	0.13	-74.25	147.39

7	-7	7	45.68	-160.99	386.30

9	-7	7	2674.10	3487.09	339.04

-14	-6	7	33.70	-385.93	537.36

-12	-6	7	232.25	-300.30	300.30

-10	-6	7	3023.97	2690.97	251.19

-8	-6	7	13811.66	15360.15	529.43

-6	-6	7	55.23	25.36	156.58

-4	-6	7	1681.99	1877.61	165.11

-2	-6	7	5171.34	5707.36	212.77

0	-6	7	168.81	308.04	368.49

2	-6	7	17342.30	17450.07	493.71

4	-6	7	2025.08	1918.80	178.35

6	-6	7	10406.12	9738.86	335.94

8	-6	7	7735.08	7753.62	348.57

10	-6	7	1053.24	1232.61	297.77

-13	-5	7	135.70	-102.55	557.95

-11	-5	7	5.75	-40.80	423.42

-9	-5	7	1467.32	1650.08	206.63

-7	-5	7	9.91	105.49	321.24

-5	-5	7	1695.21	1958.15	163.27

-3	-5	7	3416.16	3823.70	180.66

-1	-5	7	2369.31	2777.87	156.70

1	-5	7	1957.67	1995.88	161.82

3	-5	7	822.59	981.21	146.68

5	-5	7	963.68	1002.17	150.73

7	-5	7	654.34	509.12	190.78

9	-5	7	750.54	935.17	206.96

11	-5	7	2100.94	1860.45	354.07

-14	-4	7	1361.14	1738.53	329.03

-12	-4	7	21.97	-456.50	465.69

-10	-4	7	105.65	152.54	175.69

-8	-4	7	2.34	63.95	149.96

-6	-4	7	1627.46	1694.80	177.24

-4	-4	7	2310.59	2274.96	151.17

-2	-4	7	1091.82	1372.21	124.65

0	-4	7	338.48	384.18	88.77

2	-4	7	1458.09	1860.25	148.56

4	-4	7	4000.56	3833.47	217.45

6	-4	7	5755.69	5799.63	264.61

8	-4	7	2320.01	2131.28	232.03

10	-4	7	2080.09	1805.69	306.65

-13	-3	7	0.57	206.20	466.42

-11	-3	7	1237.17	1445.55	221.32

-9	-3	7	4913.04	4798.42	253.15

-7	-3	7	2073.80	2070.78	179.83

-5	-3	7	8832.50	8971.99	250.97

-3	-3	7	3165.74	3362.35	160.80

-1	-3	7	2862.88	3145.79	149.38

1	-3	7	1522.24	1282.67	136.43

3	-3	7	2271.98	2446.91	161.09

5	-3	7	2529.99	2488.02	197.86

7	-3	7	2918.69	2609.00	229.49

9	-3	7	2495.22	2411.51	238.28

11	-3	7	1628.94	2076.12	306.25

-14	-2	7	160.24	209.88	439.23

-12	-2	7	2325.19	2798.61	271.00

-10	-2	7	2087.56	1895.90	219.52

-8	-2	7	5968.12	5916.78	255.07

-6	-2	7	5464.95	5432.28	224.18

-4	-2	7	179.93	201.06	113.21

-2	-2	7	62.22	182.31	94.83

0	-2	7	2222.47	2686.38	102.34

2	-2	7	20522.46	20736.04	480.92

4	-2	7	216.00	344.41	142.99

6	-2	7	13918.64	14006.21	411.12

8	-2	7	6862.70	6799.38	315.05

10	-2	7	2913.62	3425.12	336.48

12	-2	7	786.25	730.05	284.52

-13	-1	7	255.81	-17.28	303.24

-11	-1	7	13792.42	14573.90	431.91

-9	-1	7	10113.17	10470.39	328.21

-7	-1	7	1645.82	1974.94	184.96

-5	-1	7	8421.42	9274.73	293.31

-3	-1	7	1784.20	2127.22	143.43

-1	-1	7	213857.42	263376.44	2178.17

1	-1	7	24188.17	25121.73	719.22

3	-1	7	17247.01	17605.13	474.68

5	-1	7	20366.22	20068.12	565.55

7	-1	7	6676.63	6595.85	295.93

9	-1	7	10376.74	10491.82	396.25

11	-1	7	274.66	-108.80	544.00

-14	0	7	403.75	233.04	274.95

-12	0	7	6016.74	6395.64	355.07

-10	0	7	9720.11	9440.60	350.96

-8	0	7	37704.30	38952.80	1107.44

-6	0	7	2397.43	3037.57	190.15

-4	0	7	69056.38	79691.86	1294.53

-2	0	7	101010.45	121767.81	1493.63

0	0	7	57931.27	67349.60	801.77

2	0	7	20909.61	21418.64	485.69

4	0	7	20.71	-72.78	134.52

6	0	7	24874.24	25393.02	662.73

8	0	7	2405.70	2613.42	230.93

10	0	7	3126.17	3568.67	339.80

12	0	7	1446.14	1863.55	334.55

-13	1	7	334.77	-36.39	303.25

-11	1	7	441.26	130.49	446.24

-9	1	7	2263.95	2443.90	207.03

-7	1	7	3767.48	4000.76	215.21

-5	1	7	2211.71	2492.43	177.64

-3	1	7	144.48	533.71	117.25

-1	1	7	5299.87	6008.12	193.30

1	1	7	7218.42	7803.71	235.76

3	1	7	69.20	297.72	144.82

5	1	7	1308.46	1236.46	167.29

7	1	7	157.66	139.67	315.74

9	1	7	17.14	-439.22	439.22

11	1	7	728.49	627.12	249.60

-12	2	7	964.09	915.72	296.66

-10	2	7	272.11	-428.59	428.59

-8	2	7	1038.99	1021.65	189.70

-6	2	7	288.05	253.26	142.99

-4	2	7	8239.40	9086.55	262.67

-2	2	7	12844.38	13492.73	404.40

0	2	7	1244.88	1386.02	265.65

2	2	7	802.67	1005.47	148.16

4	2	7	3042.30	3365.62	203.04

6	2	7	993.11	1146.64	176.46

8	2	7	133.64	-49.99	195.17

10	2	7	615.17	494.41	263.56

-13	3	7	606.86	289.29	305.83

-11	3	7	717.19	756.51	267.61

-9	3	7	2690.52	2829.07	242.34

-7	3	7	3404.72	3370.78	205.25

-5	3	7	4965.69	5177.46	237.73

-3	3	7	6185.26	7110.83	244.83

-1	3	7	2.36	-22.42	262.06

1	3	7	1305.26	1509.33	162.88

3	3	7	3237.12	3395.60	201.58

5	3	7	547.57	617.56	163.21

7	3	7	913.86	1142.55	189.69

9	3	7	1901.12	1791.31	293.04

11	3	7	2265.41	2180.01	337.54

-12	4	7	6371.14	6831.19	440.06

-10	4	7	227.67	113.58	194.07

-8	4	7	320.48	360.22	166.88

-6	4	7	111.10	416.08	138.57

-4	4	7	2620.22	3000.76	197.13

-2	4	7	878.31	1173.49	159.19

0	4	7	9558.27	10612.76	408.44

2	4	7	8472.41	8511.79	276.24

4	4	7	189.79	-121.66	335.59

6	4	7	463.97	-108.81	402.14

8	4	7	77.99	266.48	407.25

10	4	7	1952.74	1930.27	329.80

-11	5	7	7182.07	7720.59	455.58

-9	5	7	532.82	476.76	199.97

-7	5	7	26916.84	27092.25	766.06

-5	5	7	83.40	-94.46	313.89

-3	5	7	8666.54	8875.23	283.96

-1	5	7	316.76	424.92	141.89

1	5	7	120.08	162.46	141.51

3	5	7	8212.06	8612.71	293.84

5	5	7	3317.81	3395.53	234.66

7	5	7	13608.01	15164.25	446.24

9	5	7	126.42	-203.99	473.05

-10	6	7	7342.73	7721.25	441.61

-8	6	7	13.58	132.32	314.99

-6	6	7	449.21	0.00	365.74

-4	6	7	2559.47	2473.49	213.30

-2	6	7	1238.84	1433.47	167.28

0	6	7	7329.39	7350.55	195.89

2	6	7	21.11	-227.15	306.17

4	6	7	14968.24	15946.28	488.85

6	6	7	492.47	786.63	195.55

8	6	7	660.23	1091.38	262.46

10	6	7	2453.08	2317.22	368.43

-9	7	7	612.35	717.90	258.05

-7	7	7	638.39	682.25	181.96

-5	7	7	1656.17	1232.06	194.86

-3	7	7	183.94	-44.84	162.46

-1	7	7	131.90	-17.28	163.56

1	7	7	686.54	652.13	174.61

3	7	7	113.02	-350.28	350.28

5	7	7	1210.99	1236.35	232.71

7	7	7	16.93	196.27	444.74

9	7	7	1635.32	1267.28	351.10

-8	8	7	37.26	-241.48	241.48

-6	8	7	2287.89	2320.57	240.48

-4	8	7	1519.01	1344.88	197.06

-2	8	7	2577.35	2746.24	218.80

0	8	7	48.69	-153.33	153.33

2	8	7	122.88	-80.50	350.28

4	8	7	69.33	132.32	381.52

6	8	7	734.89	825.25	272.39

8	8	7	1718.44	1560.69	315.45

-7	9	7	44.93	-422.69	422.69

-5	9	7	40.54	-92.99	389.61

-3	9	7	62.67	280.08	182.31

-1	9	7	4.69	-87.11	331.53

1	9	7	803.38	693.30	202.55

3	9	7	552.30	92.63	256.94

5	9	7	3497.94	3714.49	343.87

7	9	7	1388.20	1263.92	320.94

-6	10	7	1887.30	1523.24	322.44

-4	10	7	1414.81	1088.95	258.82

-2	10	7	2935.38	3078.71	312.95

0	10	7	338.27	46.24	202.59

2	10	7	1570.63	1031.63	297.80

4	10	7	1422.38	1397.76	274.63

6	10	7	47.44	110.63	238.91

-5	11	7	2395.51	2649.96	321.73

-3	11	7	5.13	-52.19	254.71

-1	11	7	299.33	362.79	241.12

1	11	7	1005.17	1239.22	292.25

3	11	7	443.98	179.01	279.36

0	12	7	627.24	513.88	207.25

-5	-15	8	2568.71	2880.97	332.41

-3	-15	8	2639.20	2839.10	341.24

-1	-15	8	568.93	231.58	258.78

1	-15	8	35.77	-534.79	534.79

-8	-14	8	1760.51	2645.65	326.11

-6	-14	8	4135.84	3983.71	366.70

-4	-14	8	1211.69	850.32	258.07

-2	-14	8	2497.24	2464.02	305.93

0	-14	8	394.22	348.04	587.75

2	-14	8	1918.99	2455.66	307.00

4	-14	8	3753.94	4098.10	381.01

-9	-13	8	1357.75	1297.37	318.37

-7	-13	8	6844.32	6676.31	430.17

-5	-13	8	546.91	316.86	269.81

-3	-13	8	9870.53	9271.85	384.78

-1	-13	8	245.57	344.04	179.74

1	-13	8	3082.48	2659.21	314.06

3	-13	8	7415.63	7186.27	433.16

5	-13	8	2215.56	2874.18	319.52

-10	-12	8	670.16	1139.90	298.12

-8	-12	8	28.56	312.79	249.20

-6	-12	8	52.28	-221.27	422.32

-4	-12	8	4628.47	4956.71	277.01

-2	-12	8	582.45	548.45	184.53

0	-12	8	4272.25	4333.78	192.09

2	-12	8	549.56	177.91	445.15

4	-12	8	83.09	254.35	232.66

6	-12	8	152.97	953.45	240.75

-11	-11	8	483.88	-483.00	580.41

-9	-11	8	1318.36	1477.16	295.21

-7	-11	8	820.39	457.67	210.64

-5	-11	8	106.86	124.97	154.74

-3	-11	8	4.33	36.76	285.59

-1	-11	8	375.04	109.91	290.39

1	-11	8	4622.92	4893.97	273.71

3	-11	8	136.33	-340.36	412.77

5	-11	8	966.27	1260.54	254.39

7	-11	8	162.24	210.98	477.83

-12	-10	8	134.54	162.09	538.10

-10	-10	8	1273.20	782.32	309.18

-8	-10	8	4635.35	4141.50	294.30

-6	-10	8	3601.91	3324.33	254.90

-4	-10	8	2639.11	2781.70	214.03

-2	-10	8	418.45	396.62	161.37

0	-10	8	1464.95	1479.61	130.80

2	-10	8	7121.86	6506.57	293.73

4	-10	8	2218.52	1972.74	252.61

6	-10	8	5985.73	6206.76	400.32

8	-10	8	2298.34	2044.72	337.91

-13	-9	8	749.45	857.97	331.57

-11	-9	8	30.01	0.00	455.40

-9	-9	8	44.39	136.36	195.91

-7	-9	8	230.29	547.31	160.26

-5	-9	8	74.25	-94.83	304.70

-3	-9	8	13.90	-59.18	286.32

-1	-9	8	1188.75	1331.63	164.34

1	-9	8	4492.63	4112.19	229.21

3	-9	8	2863.24	2880.36	219.93

5	-9	8	4018.04	3926.24	275.14

7	-9	8	31.04	234.87	360.94

9	-9	8	93.68	-459.81	459.81

-12	-8	8	701.73	431.19	302.16

-10	-8	8	182.25	-475.99	475.99

-8	-8	8	349.86	450.28	179.74

-6	-8	8	96.65	145.92	166.14

-4	-8	8	1425.43	1016.26	170.60

-2	-8	8	3501.38	3047.78	208.21

0	-8	8	786.70	748.45	112.12

2	-8	8	357.84	182.32	288.55

4	-8	8	3475.68	3601.29	227.68

6	-8	8	4048.44	4161.28	283.97

8	-8	8	506.38	692.52	247.02

-13	-7	8	189.81	-104.39	489.96

-11	-7	8	1509.86	1308.10	255.52

-9	-7	8	1520.02	1082.03	204.42

-7	-7	8	9831.78	9709.87	329.31

-5	-7	8	4577.65	4993.99	239.91

-3	-7	8	115.26	313.90	141.14

-1	-7	8	5446.16	5641.51	234.83

1	-7	8	1155.89	1057.38	152.58

3	-7	8	1026.22	1219.82	160.29

5	-7	8	24.72	-246.99	321.24

7	-7	8	3.94	217.59	381.52

9	-7	8	2001.43	2336.57	337.16

-14	-6	8	304.77	111.37	551.72

-12	-6	8	261.56	-532.24	545.10

-10	-6	8	681.42	897.31	201.81

-8	-6	8	507.73	836.64	177.18

-6	-6	8	5620.84	5883.38	245.86

-4	-6	8	846.22	515.79	164.70

-2	-6	8	14547.79	15569.65	462.79

0	-6	8	664.55	796.72	170.39

2	-6	8	251.20	235.98	144.82

4	-6	8	752.63	743.31	157.71

6	-6	8	6780.37	6397.51	292.97

8	-6	8	858.85	982.61	224.61

10	-6	8	3718.59	4280.19	388.37

-13	-5	8	446.89	574.16	297.00

-11	-5	8	1766.29	1370.31	253.33

-9	-5	8	895.38	1016.83	185.65

-7	-5	8	16585.27	17478.23	547.97

-5	-5	8	44.81	-94.83	280.81

-3	-5	8	885.93	1015.07	148.16

-1	-5	8	13128.04	14973.34	436.51

1	-5	8	24576.40	25298.86	575.09

3	-5	8	49004.34	48420.52	1170.82

5	-5	8	38.26	62.85	269.78

7	-5	8	6267.03	6269.26	295.50

9	-5	8	1241.77	1052.89	274.25

11	-5	8	2692.96	3417.50	355.94

-14	-4	8	6103.34	6654.15	452.54

-12	-4	8	784.90	841.07	244.46

-10	-4	8	4883.88	4644.49	279.98

-8	-4	8	32668.46	34919.92	755.37

-6	-4	8	47805.03	49773.73	1160.61

-4	-4	8	35272.29	40395.27	972.15

-2	-4	8	29467.56	32076.04	825.65

0	-4	8	114172.49	128387.42	1189.61

2	-4	8	37124.88	36697.98	967.98

4	-4	8	12355.91	11572.64	365.33

6	-4	8	1144.10	1205.86	173.89

8	-4	8	8367.75	8375.65	363.71

10	-4	8	11333.01	12393.35	540.23

-13	-3	8	19.40	-157.68	507.22

-11	-3	8	1623.83	1336.82	242.29

-9	-3	8	9267.73	10417.94	329.24

-7	-3	8	5735.24	6165.54	252.50

-5	-3	8	11671.52	11726.23	416.33

-3	-3	8	5015.99	5333.78	202.84

-1	-3	8	33.02	-242.22	242.22

1	-3	8	24.74	0.00	248.83

3	-3	8	2597.10	2782.80	194.20

5	-3	8	2172.12	2099.39	182.03

7	-3	8	1482.44	1244.53	206.26

9	-3	8	26.82	-499.87	499.87

11	-3	8	1504.30	1424.24	330.88

-14	-2	8	456.54	-213.93	496.23

-12	-2	8	2891.10	3524.79	307.43

-10	-2	8	737.65	703.96	186.74

-8	-2	8	122.46	175.33	312.06

-6	-2	8	328.99	568.65	149.24

-4	-2	8	4810.80	5361.46	210.54

-2	-2	8	933.16	1027.98	132.36

0	-2	8	22399.36	24542.31	424.50

2	-2	8	1937.33	2019.33	157.77

4	-2	8	1832.06	2183.14	166.94

6	-2	8	1208.38	1347.79	166.91

8	-2	8	161.03	-365.72	416.45

10	-2	8	3370.35	3831.72	345.33

-13	-1	8	321.08	-534.08	589.95

-11	-1	8	2690.23	2817.59	258.15

-9	-1	8	822.78	900.29	176.45

-7	-1	8	3135.03	3129.13	210.77

-5	-1	8	10156.28	11011.25	325.83

-3	-1	8	1346.34	1434.41	151.86

-1	-1	8	159.39	163.57	112.84

1	-1	8	12861.76	13585.59	415.82

3	-1	8	1268.15	1385.39	161.04

5	-1	8	663.88	608.02	157.70

7	-1	8	647.58	776.73	190.05

9	-1	8	1204.31	1263.18	230.87

11	-1	8	420.03	571.58	294.80

-14	0	8	1451.60	1795.90	291.90

-12	0	8	9378.34	9463.87	476.76

-10	0	8	1238.01	1205.12	201.47

-8	0	8	25831.49	26905.33	686.46

-6	0	8	6451.42	6564.90	252.18

-4	0	8	7262.39	8460.14	248.98

-2	0	8	122.42	99.98	267.59

0	0	8	1371.13	1245.93	250.77

2	0	8	14379.08	14440.87	455.73

4	0	8	2466.86	2211.04	188.30

6	0	8	15613.63	15415.99	455.81

8	0	8	987.26	1163.15	199.98

10	0	8	55.63	-509.06	509.06

-13	1	8	2961.42	2676.35	365.52

-11	1	8	72.61	203.63	195.91

-9	1	8	7477.59	7580.51	317.31

-7	1	8	2751.13	3194.93	202.28

-5	1	8	606.28	641.84	148.15

-3	1	8	26887.72	30766.68	866.24

-1	1	8	35275.05	39104.96	970.63

1	1	8	9483.24	10203.27	321.72

3	1	8	32.21	57.34	146.65

5	1	8	2.68	-334.84	334.84

7	1	8	2711.93	2688.97	246.39

9	1	8	1082.96	1666.79	259.54

11	1	8	5441.76	5816.50	428.58

-12	2	8	2985.07	3068.77	354.50

-10	2	8	7733.49	7651.75	343.79

-8	2	8	1370.66	1608.86	188.61

-6	2	8	8951.24	8866.24	286.92

-4	2	8	3624.14	3935.74	206.39

-2	2	8	9762.65	11051.88	330.94

0	2	8	5927.56	6413.71	171.93

2	2	8	314.02	370.89	145.19

4	2	8	24155.75	25197.40	653.80

6	2	8	602.79	982.58	156.60

8	2	8	1106.29	1131.55	247.41

10	2	8	442.61	163.57	313.18

-13	3	8	76.70	260.23	246.63

-11	3	8	76.19	-98.14	392.18

-9	3	8	1401.37	1471.70	202.94

-7	3	8	4289.60	4399.91	238.76

-5	3	8	43.73	-142.98	142.98

-3	3	8	263.72	479.68	144.82

-1	3	8	1680.00	1707.64	176.87

1	3	8	1354.54	1382.82	155.53

3	3	8	12.08	173.12	282.65

5	3	8	4165.05	4114.28	250.15

7	3	8	683.50	656.90	218.72

9	3	8	541.08	256.57	530.42

-12	4	8	686.18	392.96	279.00

-10	4	8	258.34	-448.06	448.06

-8	4	8	647.28	862.75	167.62

-6	4	8	1.76	-58.07	152.17

-4	4	8	1309.09	1448.95	177.21

-2	4	8	1400.55	1649.38	168.76

0	4	8	293.71	164.71	170.19

2	4	8	2410.86	2591.55	203.00

4	4	8	569.94	576.76	176.81

6	4	8	661.88	860.91	188.58

8	4	8	252.32	-191.50	412.04

10	4	8	4687.57	5095.21	431.10

-11	5	8	25.32	-465.32	465.32

-9	5	8	61.91	-81.60	201.42

-7	5	8	1090.70	1075.68	196.68

-5	5	8	167.13	284.13	145.55

-3	5	8	138.01	-31.24	324.19

-1	5	8	55.58	182.67	136.73

1	5	8	851.77	-94.11	364.68

3	5	8	1414.29	1208.13	193.02

5	5	8	34.81	-39.33	181.57

7	5	8	12488.50	13124.07	448.31

9	5	8	3754.69	4572.24	383.23

-10	6	8	0.57	268.68	412.76

-8	6	8	3049.67	2995.70	264.41

-6	6	8	951.53	838.90	179.76

-4	6	8	7772.49	7637.97	295.61

-2	6	8	1789.91	1799.47	200.39

0	6	8	11.87	167.23	126.40

2	6	8	663.95	703.22	177.92

4	6	8	402.24	397.35	191.14

6	6	8	2632.14	2558.63	263.29

8	6	8	1232.69	1063.54	319.10

-9	7	8	405.12	161.00	445.87

-7	7	8	313.98	-254.36	254.36

-5	7	8	2062.90	1865.67	243.78

-3	7	8	16.71	77.55	290.00

-1	7	8	2089.65	2451.47	213.27

1	7	8	28.72	-77.19	308.38

3	7	8	2628.79	2986.36	259.25

5	7	8	8735.73	9529.31	395.00

7	7	8	6901.37	7317.63	454.82

-8	8	8	1290.01	1844.03	294.84

-6	8	8	255.51	94.10	371.24

-4	8	8	1066.56	1084.12	212.49

-2	8	8	16492.64	15586.79	532.38

0	8	8	1438.13	1401.08	275.00

2	8	8	7939.83	7570.42	352.99

4	8	8	6675.79	5565.02	425.39

6	8	8	6723.50	6208.33	441.56

-7	9	8	276.09	389.25	258.77

-5	9	8	21395.81	20507.72	636.35

-3	9	8	7173.85	7000.01	403.34

-1	9	8	4897.97	4502.37	348.74

1	9	8	7798.25	7177.86	411.86

3	9	8	242.95	16.91	236.34

5	9	8	6701.57	6832.66	409.54

-6	10	8	278.57	165.77	276.04

-4	10	8	325.56	362.06	251.42

-2	10	8	1613.07	1448.18	286.77

0	10	8	8825.69	8663.95	326.88

2	10	8	10.08	160.25	444.00

4	10	8	1798.56	1571.74	323.54

-3	11	8	5533.41	5094.03	388.85

-1	11	8	637.12	741.06	268.71

1	11	8	603.38	0.00	485.21

-5	-15	9	217.88	-221.27	512.75

-3	-15	9	971.83	989.97	282.69

-1	-15	9	37.92	-561.99	561.99

1	-15	9	564.74	129.02	259.88

-8	-14	9	697.92	280.10	510.22

-6	-14	9	1111.54	1251.74	298.14

-4	-14	9	2992.03	2682.28	333.17

-2	-14	9	35.15	-483.70	483.70

0	-14	9	50.04	-283.28	304.42

2	-14	9	906.38	750.28	253.65

-9	-13	9	106.09	163.93	280.08

-7	-13	9	120.39	-482.97	482.97

-5	-13	9	1122.71	1081.91	277.19

-3	-13	9	22.37	-374.90	424.15

-1	-13	9	4608.21	4681.66	370.43

1	-13	9	808.53	676.76	231.96

3	-13	9	4859.81	5776.02	391.76

5	-13	9	5022.43	5667.46	397.28

-10	-12	9	346.90	270.16	455.05

-8	-12	9	345.01	200.69	420.13

-6	-12	9	1469.35	1526.84	247.06

-4	-12	9	1064.28	853.25	220.57

-2	-12	9	1310.85	1572.40	195.58

0	-12	9	307.23	283.08	172.21

2	-12	9	536.81	184.16	417.21

4	-12	9	2190.77	2648.09	321.73

6	-12	9	82.34	-436.66	456.87

-11	-11	9	1852.78	1719.19	337.15

-9	-11	9	415.17	165.04	270.17

-7	-11	9	5158.83	5036.19	298.37

-5	-11	9	3281.63	3677.10	243.84

-3	-11	9	1921.32	2199.15	212.52

-1	-11	9	30.14	-37.86	306.54

1	-11	9	41.63	40.80	362.41

3	-11	9	120.62	277.14	182.31

5	-11	9	994.11	1406.49	258.06

7	-11	9	34.52	-109.16	415.70

-12	-10	9	301.77	219.07	594.36

-10	-10	9	1583.19	1841.57	297.43

-8	-10	9	81.53	149.96	198.48

-6	-10	9	761.18	1051.72	196.30

-4	-10	9	2817.91	2850.54	229.12

-2	-10	9	2135.36	2059.57	202.61

0	-10	9	37.03	192.56	132.29

2	-10	9	937.36	943.68	183.44

4	-10	9	3616.54	3593.00	277.69

6	-10	9	12.70	-489.21	489.21

8	-10	9	2152.95	2432.93	340.84

-11	-9	9	42.45	151.80	455.40

-9	-9	9	312.07	-172.02	426.01

-7	-9	9	1378.76	1188.25	202.58

-5	-9	9	134.23	140.04	169.81

-3	-9	9	2860.58	2872.02	207.43

-1	-9	9	2126.41	2297.17	177.24

1	-9	9	8119.05	9056.30	311.85

3	-9	9	2886.51	3072.29	226.54

5	-9	9	6055.26	6380.85	324.18

7	-9	9	904.74	917.55	270.19

-12	-8	9	4452.10	4338.15	389.90

-10	-8	9	509.48	132.70	513.52

-8	-8	9	4430.18	4693.36	278.85

-6	-8	9	28213.19	30415.47	742.55

-4	-8	9	33176.70	35887.41	763.30

-2	-8	9	34589.56	38675.72	1119.41

0	-8	9	11537.97	11752.34	409.62

2	-8	9	21254.19	21271.72	639.91

4	-8	9	24292.84	22968.96	712.09

6	-8	9	1475.55	1232.73	226.47

8	-8	9	2684.90	3241.80	306.68

-13	-7	9	376.68	-212.46	571.94

-11	-7	9	3508.47	3288.70	292.75

-9	-7	9	4068.24	3888.48	258.96

-7	-7	9	9857.75	10680.97	339.60

-5	-7	9	30052.99	32851.42	724.37

-3	-7	9	5476.33	5638.51	237.02

-1	-7	9	2599.24	2548.03	184.63

1	-7	9	5113.04	5161.88	234.05

3	-7	9	259.98	286.34	149.60

5	-7	9	1561.26	1854.50	194.13

7	-7	9	1663.75	1622.49	243.39

9	-7	9	4953.42	4934.75	428.55

-12	-6	9	1678.43	2162.93	325.74

-10	-6	9	948.79	867.21	226.82

-8	-6	9	3640.08	3530.10	240.56

-6	-6	9	358.39	28.30	313.18

-4	-6	9	13276.29	14279.55	469.84

-2	-6	9	1460.67	1597.99	163.99

0	-6	9	4722.08	4924.03	157.94

2	-6	9	3929.24	3778.64	213.38

4	-6	9	221.50	146.29	152.91

6	-6	9	189.51	-39.33	330.07

8	-6	9	8.19	-241.85	461.64

10	-6	9	1494.55	1561.36	315.43

-13	-5	9	1755.91	1778.73	313.25

-11	-5	9	902.30	1115.33	241.89

-9	-5	9	1034.30	1276.40	184.18

-7	-5	9	19194.18	19340.96	578.11

-5	-5	9	778.86	1253.23	163.96

-3	-5	9	1663.64	1623.83	171.36

-1	-5	9	3687.91	3857.28	203.46

1	-5	9	21487.37	22729.83	588.02

3	-5	9	3312.11	3506.58	210.77

5	-5	9	626.44	522.36	170.57

7	-5	9	848.66	776.02	211.74

9	-5	9	13.44	-411.29	465.32

-14	-4	9	15847.66	16527.75	650.03

-12	-4	9	450.22	80.13	280.10

-10	-4	9	12855.63	13499.80	397.22

-8	-4	9	13343.69	14198.41	433.51

-6	-4	9	135.97	-79.39	307.65

-4	-4	9	24661.22	27800.64	609.03

-2	-4	9	24809.98	28207.23	845.38

0	-4	9	27651.73	31398.13	521.76

2	-4	9	781.24	704.37	157.71

4	-4	9	10.80	-267.21	295.51

6	-4	9	8732.90	8799.21	343.90

8	-4	9	592.17	45.58	515.36

10	-4	9	1535.39	1895.57	312.86

-13	-3	9	379.80	774.11	279.36

-11	-3	9	3562.56	3767.68	287.61

-9	-3	9	8716.18	8941.76	331.39

-7	-3	9	8157.96	8848.03	284.29

-5	-3	9	6045.96	6142.69	249.96

-3	-3	9	447.79	657.26	139.32

-1	-3	9	6375.34	7409.40	241.55

1	-3	9	56.79	-212.45	261.70

3	-3	9	24424.67	25115.47	615.99

5	-3	9	8943.16	8154.07	301.98

7	-3	9	585.56	467.94	193.35

9	-3	9	3.73	181.57	242.22

-14	-2	9	573.86	127.92	326.05

-12	-2	9	5519.60	6021.18	409.11

-10	-2	9	3499.51	3506.62	262.98

-8	-2	9	4757.26	4765.13	252.77

-6	-2	9	7389.14	7834.71	272.85

-4	-2	9	629.15	831.91	146.31

-2	-2	9	5405.13	6195.51	218.67

0	-2	9	767.65	1004.48	104.60

2	-2	9	6187.68	6009.53	240.40

4	-2	9	4188.86	4166.91	220.74

6	-2	9	1917.17	1727.43	201.13

8	-2	9	2489.01	3108.32	258.14

10	-2	9	674.30	654.31	310.98

-13	-1	9	285.86	275.31	463.50

-11	-1	9	536.96	223.49	421.25

-9	-1	9	678.94	670.50	177.18

-7	-1	9	2456.53	2368.36	198.59

-5	-1	9	4211.54	4854.72	221.51

-3	-1	9	1886.29	2065.25	169.53

-1	-1	9	822.94	1163.57	143.38

1	-1	9	53.84	-262.43	287.43

3	-1	9	399.14	294.44	137.48

5	-1	9	2616.69	2393.37	197.85

7	-1	9	951.18	1221.96	214.32

9	-1	9	2835.60	2571.18	338.31

-12	0	9	108.50	-153.27	442.91

-10	0	9	741.78	202.92	407.67

-8	0	9	2914.27	3009.53	227.29

-6	0	9	2046.91	2235.06	176.51

-4	0	9	0.70	147.76	276.40

-2	0	9	1152.84	850.41	158.83

0	0	9	801.35	893.68	108.92

2	0	9	10021.60	10718.25	340.10

4	0	9	1130.84	1418.00	169.12

6	0	9	2272.20	2365.54	216.59

8	0	9	597.24	740.69	215.78

10	0	9	996.81	102.93	493.33

-13	1	9	286.65	-233.04	284.13

-11	1	9	73.04	-141.88	409.46

-9	1	9	3625.61	3481.72	245.33

-7	1	9	2.33	31.24	318.67

-5	1	9	753.75	946.98	155.87

-3	1	9	2006.75	1945.72	181.30

-1	1	9	1240.04	1265.15	169.13

1	1	9	292.77	234.51	144.09

3	1	9	3640.60	3575.61	213.73

5	1	9	1463.22	1568.45	201.85

7	1	9	3909.85	4146.09	284.69

9	1	9	4289.65	4965.96	421.52

-12	2	9	23.56	-127.54	263.17

-10	2	9	2238.89	2047.36	250.04

-8	2	9	779.31	754.70	176.82

-6	2	9	2074.92	2228.38	195.63

-4	2	9	7520.67	8042.87	274.69

-2	2	9	3009.86	3219.22	207.45

0	2	9	690.83	771.42	104.10

2	2	9	1610.93	1618.93	179.06

4	2	9	452.55	527.85	165.05

6	2	9	40.90	39.33	348.07

8	2	9	486.29	-15.81	270.91

10	2	9	1082.81	1299.52	329.75

-11	3	9	1155.41	1229.70	307.33

-9	3	9	2415.51	2829.94	250.05

-7	3	9	700.46	850.63	178.29

-5	3	9	1051.06	1229.00	179.04

-3	3	9	348.79	478.22	138.95

-1	3	9	924.04	794.82	160.29

1	3	9	1061.97	851.82	170.58

3	3	9	1688.59	1562.29	187.52

5	3	9	4710.73	5131.75	272.24

7	3	9	11618.22	11509.47	436.10

9	3	9	6804.58	7725.89	469.53

-12	4	9	2846.51	3409.13	338.67

-10	4	9	32.20	-263.90	263.90

-8	4	9	11698.49	11567.90	396.72

-6	4	9	212.45	355.07	156.95

-4	4	9	13.48	24.26	157.31

-2	4	9	7165.65	7972.01	282.73

0	4	9	10287.51	10899.91	235.24

2	4	9	20050.75	20194.47	620.49

4	4	9	2358.18	2735.12	218.43

6	4	9	9384.67	9370.72	384.76

8	4	9	3556.11	3396.02	366.30

-11	5	9	15008.73	14167.75	595.79

-9	5	9	9900.39	9805.91	471.28

-7	5	9	1232.84	912.10	215.43

-5	5	9	17635.81	17343.65	499.04

-3	5	9	7667.21	8497.32	311.08

-1	5	9	63208.63	64820.85	1541.09

1	5	9	7544.65	7815.27	312.91

3	5	9	5889.78	5145.80	281.13

5	5	9	3641.80	3323.79	274.01

7	5	9	2005.79	1539.83	310.32

9	5	9	2348.68	2759.14	377.62

-10	6	9	11.97	-488.11	488.11

-8	6	9	10066.77	10362.89	471.66

-6	6	9	17.37	87.84	291.47

-4	6	9	4357.80	4395.93	251.98

-2	6	9	2507.01	2630.03	230.94

0	6	9	80.68	50.70	136.64

2	6	9	613.94	673.80	191.52

4	6	9	1325.54	1395.56	226.83

6	6	9	1591.20	1809.95	285.30

8	6	9	1137.97	726.05	313.21

-9	7	9	546.67	232.68	259.88

-7	7	9	71.15	-301.39	426.00

-5	7	9	133.73	389.24	181.21

-3	7	9	5464.81	5257.29	305.75

-1	7	9	12380.97	11441.36	403.78

1	7	9	1282.65	1235.63	202.57

3	7	9	155.67	-366.46	399.54

5	7	9	2928.27	2702.12	328.39

7	7	9	183.82	216.13	524.14

-8	8	9	1424.25	1250.70	309.18

-6	8	9	133.14	-49.99	439.60

-4	8	9	1046.53	1243.28	259.17

-2	8	9	551.06	92.26	396.99

0	8	9	738.15	841.85	477.88

2	8	9	252.23	-96.30	402.85

4	8	9	9798.05	8899.63	474.93

6	8	9	2.75	108.79	487.37

-7	9	9	34.01	-167.60	443.64

-5	9	9	20.85	207.30	414.23

-3	9	9	6159.53	5896.55	403.99

-1	9	9	96.88	-446.21	446.21

1	9	9	3919.38	3554.38	375.15

3	9	9	159.59	103.28	426.37

5	9	9	17.73	-223.10	479.29

-4	10	9	2127.27	1938.39	343.04

-2	10	9	299.15	548.78	257.30

0	10	9	3856.70	4367.86	382.50

2	10	9	1089.11	1440.68	279.39

-5	-15	10	3458.52	3561.72	357.83

-3	-15	10	1017.27	953.95	313.57

-1	-15	10	1.14	37.12	257.65

-8	-14	10	924.59	1268.60	328.64

-6	-14	10	356.16	17.64	284.87

-4	-14	10	1110.05	1521.57	281.96

-2	-14	10	293.00	17.64	275.68

0	-14	10	4130.50	3977.31	262.21

2	-14	10	21.23	-53.66	434.08

-9	-13	10	69.28	0.00	278.97

-7	-13	10	4413.70	3666.84	370.77

-5	-13	10	307.69	248.11	483.72

-3	-13	10	2486.57	2412.92	315.13

-1	-13	10	0.83	16.17	221.63

1	-13	10	630.32	748.78	263.56

3	-13	10	211.69	51.83	424.54

-10	-12	10	1488.00	1903.27	321.32

-8	-12	10	1057.07	1043.30	296.67

-6	-12	10	773.21	837.03	248.87

-4	-12	10	8266.75	7947.82	356.70

-2	-12	10	21935.78	21143.37	610.39

0	-12	10	5770.24	5185.28	587.59

2	-12	10	3468.00	2934.84	312.61

4	-12	10	2429.11	2169.43	316.22

-11	-11	10	3750.32	3809.78	407.13

-9	-11	10	3980.60	4326.09	355.30

-7	-11	10	4500.82	4412.74	299.43

-5	-11	10	15795.90	15799.62	527.54

-3	-11	10	12464.91	12770.03	397.91

-1	-11	10	5815.37	6159.32	286.64

1	-11	10	1800.36	1590.93	215.82

3	-11	10	2489.77	2680.27	238.65

5	-11	10	2718.11	2782.90	326.53

-12	-10	10	5058.85	5753.56	456.14

-10	-10	10	43.28	-438.12	438.12

-8	-10	10	4716.41	4632.19	301.28

-6	-10	10	647.06	739.24	197.03

-4	-10	10	1645.52	1751.22	207.73

-2	-10	10	586.16	551.39	164.31

0	-10	10	1310.98	1081.13	202.39

2	-10	10	1259.37	1273.50	205.51

4	-10	10	1718.99	1244.18	242.29

6	-10	10	93.03	50.72	376.01

-11	-9	10	1020.97	517.97	290.05

-9	-9	10	1860.12	1522.17	249.28

-7	-9	10	8743.80	8455.26	336.88

-5	-9	10	1761.32	1536.55	218.40

-3	-9	10	9501.83	9560.97	325.21

-1	-9	10	2855.73	3177.56	214.04

1	-9	10	66.28	-44.47	149.23

3	-9	10	180.73	39.33	168.34

5	-9	10	654.30	537.42	191.52

7	-9	10	5867.56	6382.92	406.18

-12	-8	10	836.67	428.99	300.70

-10	-8	10	23149.36	20621.13	638.89

-8	-8	10	700.26	728.95	188.21

-6	-8	10	14762.76	15190.76	460.49

-4	-8	10	3382.29	4019.59	233.20

-2	-8	10	1042.83	1139.30	169.48

0	-8	10	4953.19	5149.33	172.20

2	-8	10	1146.33	1404.38	173.89

4	-8	10	18369.54	19055.48	551.07

6	-8	10	1173.74	948.48	282.71

8	-8	10	1070.20	1188.50	284.90

-13	-7	10	9144.72	9398.70	549.57

-11	-7	10	3078.39	3366.38	342.38

-9	-7	10	407.36	319.06	188.20

-7	-7	10	3953.80	4307.95	250.51

-5	-7	10	232.70	0.00	315.37

-3	-7	10	17344.45	19867.16	574.23

-1	-7	10	38.15	171.28	280.08

1	-7	10	9965.58	9918.78	308.70

3	-7	10	5339.22	5562.44	264.56

5	-7	10	971.81	1179.32	207.34

7	-7	10	823.90	535.97	285.26

9	-7	10	2823.84	3120.10	356.32

-12	-6	10	3127.65	3314.87	347.15

-10	-6	10	1235.61	1327.53	213.96

-8	-6	10	2230.22	2467.02	217.69

-6	-6	10	2198.80	2126.96	198.21

-4	-6	10	21.53	0.00	262.06

-2	-6	10	197.22	-106.59	301.41

0	-6	10	45.37	-23.28	122.05

2	-6	10	2986.65	3220.43	221.41

4	-6	10	1143.24	1198.86	180.14

6	-6	10	1103.73	1431.54	202.93

8	-6	10	663.32	836.64	274.59

-13	-5	10	1365.61	1152.53	344.84

-11	-5	10	1146.05	1261.33	228.66

-9	-5	10	238.23	206.57	173.12

-7	-5	10	2098.20	2052.98	204.08

-5	-5	10	3112.02	3547.66	218.12

-3	-5	10	384.26	436.69	143.73

-1	-5	10	185.14	-76.82	291.11

1	-5	10	2245.35	2107.57	183.87

3	-5	10	1617.93	1456.39	186.05

5	-5	10	18.63	-371.96	379.31

7	-5	10	596.62	-182.32	451.40

9	-5	10	3636.16	3807.56	385.43

-12	-4	10	64.59	99.24	427.47

-10	-4	10	135.49	-324.19	392.92

-8	-4	10	6006.56	6458.69	287.79

-6	-4	10	696.04	712.06	159.17

-4	-4	10	0.18	77.19	318.30

-2	-4	10	260.79	-24.63	302.51

0	-4	10	3832.01	4308.84	148.75

2	-4	10	5815.36	5689.75	242.55

4	-4	10	4665.40	4690.57	249.82

6	-4	10	8163.02	7818.33	337.94

8	-4	10	77.62	-433.71	433.71

10	-4	10	1505.55	1334.90	324.26

-13	-3	10	380.13	256.20	514.60

-11	-3	10	83.30	45.21	193.70

-9	-3	10	1317.50	1008.82	209.19

-7	-3	10	7367.87	8009.20	284.58

-5	-3	10	911.49	828.64	151.46

-3	-3	10	27.60	49.62	267.95

-1	-3	10	1143.15	1378.72	160.30

1	-3	10	3615.53	3072.17	206.38

3	-3	10	433.38	-29.77	354.72

5	-3	10	3566.43	3692.16	247.91

7	-3	10	1704.86	1629.50	234.57

9	-3	10	1057.29	1357.24	279.39

-12	-2	10	444.11	495.50	273.85

-10	-2	10	26.98	-81.96	356.53

-8	-2	10	4610.36	4624.23	265.63

-6	-2	10	2488.23	2567.36	199.33

-4	-2	10	13.97	76.08	281.54

-2	-2	10	15314.95	17133.68	514.05

0	-2	10	452.06	75.97	215.69

2	-2	10	1523.90	1477.72	170.61

4	-2	10	942.06	1204.34	171.31

6	-2	10	3936.93	3484.11	260.79

8	-2	10	30.70	-463.48	463.48

10	-2	10	79.98	54.77	523.03

-13	-1	10	18.09	261.70	459.07

-11	-1	10	2656.52	2025.06	271.75

-9	-1	10	1160.50	847.03	188.96

-7	-1	10	4219.37	4324.17	242.44

-5	-1	10	5654.12	5787.19	248.06

-3	-1	10	1554.73	1577.41	169.14

-1	-1	10	399.25	235.99	154.75

1	-1	10	3575.50	3740.89	210.42

3	-1	10	367.91	503.22	149.61

5	-1	10	2029.06	1993.68	204.81

7	-1	10	6838.92	6798.33	341.52

9	-1	10	6504.24	6865.66	446.70

-12	0	10	43.12	-53.30	429.67

-10	0	10	188.40	-216.86	216.86

-8	0	10	2711.32	2819.57	228.37

-6	0	10	811.20	650.68	171.31

-4	0	10	3337.74	3894.02	212.25

-2	0	10	1421.28	1713.02	167.29

0	0	10	6633.41	7085.75	184.16

2	0	10	14135.58	13889.37	396.41

4	0	10	16064.00	15668.78	464.69

6	0	10	5446.41	5805.27	296.92

8	0	10	358.64	49.99	460.94

10	0	10	6122.29	6538.22	421.26

-13	1	10	1751.19	1448.19	311.77

-11	1	10	3744.83	2972.85	371.47

-9	1	10	974.28	1191.45	205.13

-7	1	10	41894.73	45181.02	1312.82

-5	1	10	9372.78	10759.24	318.60

-3	1	10	12873.09	13792.93	388.59

-1	1	10	34513.23	37009.37	1058.42

1	1	10	41288.77	43713.48	1185.17

3	1	10	33738.33	33626.02	778.58

5	1	10	157.11	295.15	177.90

7	1	10	7820.64	7866.77	365.13

9	1	10	1702.09	1382.38	308.46

-12	2	10	285.75	52.93	371.61

-10	2	10	2803.53	3185.68	314.04

-8	2	10	10008.18	9725.07	357.58

-6	2	10	15915.46	16566.92	483.83

-4	2	10	9633.01	10638.06	323.40

-2	2	10	5147.04	5517.21	245.08

0	2	10	15206.65	15785.44	376.81

2	2	10	47.91	-350.65	350.65

4	2	10	663.17	691.45	181.23

6	2	10	21.02	-334.84	334.84

8	2	10	2014.45	2156.42	325.76

-11	3	10	155.85	286.33	246.63

-9	3	10	873.80	553.25	227.55

-7	3	10	2914.30	2542.32	243.46

-5	3	10	120.38	104.39	142.98

-3	3	10	368.88	643.63	151.44

-1	3	10	16428.05	16909.62	462.20

1	3	10	4911.82	4271.00	241.73

3	3	10	5462.89	5343.46	271.55

5	3	10	244.29	128.28	485.19

7	3	10	204.68	-50.36	255.09

9	3	10	1258.30	1317.57	322.41

-10	4	10	258.43	192.24	226.05

-8	4	10	1145.94	958.77	227.19

-6	4	10	390.99	167.98	185.63

-4	4	10	9359.14	9055.65	334.00

-2	4	10	890.05	797.00	170.21

0	4	10	587.03	759.65	123.31

2	4	10	300.80	-93.00	172.39

4	4	10	1030.98	999.93	195.94

6	4	10	205.39	176.06	224.58

8	4	10	1462.03	1461.73	304.40

-9	5	10	34.33	-155.84	241.85

-7	5	10	1174.77	1012.81	206.61

-5	5	10	549.23	294.81	189.31

-3	5	10	3119.87	2999.95	236.85

-1	5	10	275.40	441.45	174.96

1	5	10	8004.51	8187.46	337.94

3	5	10	974.26	930.07	215.06

5	5	10	973.07	635.97	285.27

7	5	10	0.13	203.99	427.09

-10	6	10	1560.10	2004.02	296.69

-8	6	10	896.18	610.23	289.31

-6	6	10	14045.38	13603.95	519.54

-4	6	10	16.22	-376.37	376.37

-2	6	10	343.41	358.38	188.93

0	6	10	435.00	154.32	140.31

2	6	10	871.81	587.81	204.76

4	6	10	2287.30	2315.03	294.53

6	6	10	3009.65	2609.45	339.79

-7	7	10	4616.30	4170.15	360.11

-5	7	10	184.39	-220.90	246.63

-3	7	10	11231.24	10456.15	401.07

-1	7	10	2499.69	2529.15	234.97

1	7	10	6156.43	5978.53	394.08

3	7	10	423.77	315.01	260.61

5	7	10	3817.62	3312.63	365.21

-6	8	10	689.20	1016.02	283.41

-4	8	10	1274.61	1284.87	279.77

-2	8	10	1607.22	1696.35	294.86

0	8	10	966.76	873.81	417.06

2	8	10	13.70	121.66	241.48

4	8	10	3122.80	3825.59	350.82

-5	9	10	6.32	-510.16	510.16

-3	9	10	151.03	-471.21	471.21

-1	9	10	118.80	328.96	236.71

1	9	10	36.24	-212.08	508.32

3	9	10	299.25	-222.01	532.24

-3	-15	11	4076.81	3609.15	398.69

-6	-14	11	179.11	271.63	245.16

-4	-14	11	3455.94	3967.42	365.19

-2	-14	11	1253.24	1216.48	290.79

0	-14	11	315.96	-68.84	196.91

2	-14	11	802.81	777.84	275.70

-9	-13	11	1277.97	1149.93	333.44

-7	-13	11	2043.75	1754.18	323.55

-5	-13	11	777.14	835.92	251.44

-3	-13	11	2252.91	1996.95	293.79

-1	-13	11	2690.20	2994.72	333.89

1	-13	11	3480.88	3315.79	335.77

3	-13	11	3409.82	4019.57	363.34

-10	-12	11	5735.82	6225.84	438.16

-8	-12	11	849.49	597.35	294.08

-6	-12	11	3279.14	2857.14	340.55

-4	-12	11	2219.33	1914.23	258.49

-2	-12	11	10708.80	10816.96	399.56

0	-12	11	834.59	646.97	273.87

2	-12	11	36.90	48.52	415.70

4	-12	11	4858.79	5195.09	382.93

-11	-11	11	5537.39	5959.65	460.22

-9	-11	11	6116.95	5581.91	418.34

-7	-11	11	799.27	232.69	481.19

-5	-11	11	3136.73	3127.46	266.63

-3	-11	11	5234.74	4754.54	291.02

-1	-11	11	2678.14	3511.87	251.53

1	-11	11	12451.72	12589.21	422.54

3	-11	11	530.27	520.87	236.72

5	-11	11	3464.51	3739.77	358.57

-10	-10	11	112.80	262.07	402.84

-8	-10	11	218.50	-434.83	434.83

-6	-10	11	22.68	-208.03	355.42

-4	-10	11	159.64	155.48	263.54

-2	-10	11	728.86	756.53	181.96

0	-10	11	725.25	760.53	156.41

2	-10	11	1132.35	1545.87	195.95

4	-10	11	6.68	-202.89	222.37

6	-10	11	221.83	-34.92	259.13

-11	-9	11	8.32	53.29	524.86

-9	-9	11	127.77	-161.36	208.77

-7	-9	11	1220.46	1226.43	208.08

-5	-9	11	2.69	18.75	153.27

-3	-9	11	504.30	694.37	157.33

-1	-9	11	848.16	1132.25	172.04

1	-9	11	1847.38	1834.38	199.28

3	-9	11	0.77	-399.89	399.89

5	-9	11	238.90	-141.15	453.94

7	-9	11	2469.33	2494.84	355.57

-12	-8	11	3835.79	3829.73	369.62

-10	-8	11	863.38	914.97	258.43

-8	-8	11	883.61	1111.29	207.70

-6	-8	11	998.09	1019.42	188.59

-4	-8	11	3417.80	3446.07	239.45

-2	-8	11	492.19	745.84	170.56

0	-8	11	626.00	659.03	116.30

2	-8	11	5311.72	5450.29	271.17

4	-8	11	7889.88	7790.28	344.90

6	-8	11	5842.59	6260.21	381.17

8	-8	11	817.22	330.84	588.89

-13	-7	11	1098.20	334.16	562.45

-11	-7	11	229.54	-275.31	275.31

-9	-7	11	29.04	-213.18	432.98

-7	-7	11	4334.02	4599.88	263.40

-5	-7	11	40.35	130.48	326.39

-3	-7	11	369.51	317.59	160.63

-1	-7	11	5873.84	6356.21	274.18

1	-7	11	48.24	-199.58	294.04

3	-7	11	742.59	1023.41	164.32

5	-7	11	119.20	33.45	192.97

7	-7	11	2163.70	2572.33	307.39

-12	-6	11	1095.09	773.47	308.43

-10	-6	11	465.83	223.86	463.52

-8	-6	11	3646.50	4047.08	256.37

-6	-6	11	176.87	-327.87	334.48

-4	-6	11	2827.35	3195.32	215.89

-2	-6	11	720.10	902.12	163.22

0	-6	11	66.40	-214.80	214.80

2	-6	11	60.20	-33.45	326.02

4	-6	11	8749.26	9155.18	350.14

6	-6	11	576.98	624.53	198.13

8	-6	11	2378.22	2056.89	351.15

-13	-5	11	607.02	684.45	287.09

-11	-5	11	2463.42	2297.45	329.47

-9	-5	11	1006.92	-198.52	414.68

-7	-5	11	6782.30	7040.52	288.57

-5	-5	11	4368.24	4442.91	232.89

-3	-5	11	566.58	860.18	141.53

-1	-5	11	756.77	628.25	163.59

1	-5	11	40.29	-183.41	308.74

3	-5	11	2701.37	2544.88	217.71

5	-5	11	542.50	767.89	177.91

7	-5	11	959.95	-341.88	505.10

9	-5	11	3385.15	4109.27	390.19

-12	-4	11	149.74	-487.38	487.38

-10	-4	11	1547.25	1329.07	233.09

-8	-4	11	1807.25	1687.67	212.15

-6	-4	11	233.47	-219.44	341.84

-4	-4	11	756.01	1069.39	154.40

-2	-4	11	42.16	-248.47	298.45

0	-4	11	1653.65	1787.46	125.03

2	-4	11	254.08	156.22	284.50

4	-4	11	18008.03	17919.81	507.59

6	-4	11	3852.87	3995.17	291.67

8	-4	11	2869.99	2527.77	347.50

-13	-3	11	11459.47	11724.45	559.36

-11	-3	11	1743.16	1854.13	304.43

-9	-3	11	362.32	39.33	322.73

-7	-3	11	3148.15	3619.84	244.58

-5	-3	11	17941.18	18627.53	574.26

-3	-3	11	43658.66	48642.45	1208.10

-1	-3	11	3238.62	3525.34	214.08

1	-3	11	29923.22	29830.01	713.86

3	-3	11	16635.48	16566.85	461.43

5	-3	11	14502.13	13601.55	428.30

7	-3	11	1084.10	968.68	280.86

9	-3	11	14.82	-107.32	277.50

-12	-2	11	5769.76	6227.61	408.01

-10	-2	11	2957.19	3162.29	268.46

-8	-2	11	7491.31	7198.31	307.00

-6	-2	11	37578.82	42090.56	1197.70

-4	-2	11	33642.93	39320.92	1107.97

-2	-2	11	23221.54	25494.59	638.29

0	-2	11	5252.40	5253.87	169.25

2	-2	11	15363.82	14665.95	435.55

4	-2	11	4536.08	4298.05	257.52

6	-2	11	65.76	-306.91	399.16

8	-2	11	6142.97	5905.00	412.09

-13	-1	11	3.49	-217.22	266.11

-11	-1	11	353.03	-49.99	502.10

-9	-1	11	3209.55	3275.40	260.75

-7	-1	11	244.82	209.51	331.55

-5	-1	11	54.02	-273.09	292.57

-3	-1	11	5032.84	5336.50	242.87

-1	-1	11	123.86	49.25	142.61

1	-1	11	5342.44	5355.41	249.87

3	-1	11	8091.32	8169.82	310.74

5	-1	11	808.11	874.54	203.29

7	-1	11	557.45	144.46	399.93

9	-1	11	853.46	0.00	591.10

-12	0	11	1650.30	1792.67	319.86

-10	0	11	25.19	139.67	448.78

-8	0	11	424.05	242.60	181.22

-6	0	11	3521.11	3839.71	229.52

-4	0	11	7662.94	8640.87	289.76

-2	0	11	899.25	1070.16	158.81

0	0	11	3142.32	3509.48	155.12

2	0	11	2215.57	2080.59	201.88

4	0	11	2525.53	2227.74	214.76

6	0	11	111.96	-496.20	508.33

8	0	11	4.91	54.03	441.43

-11	1	11	8860.97	8175.62	478.90

-9	1	11	115.23	44.47	348.81

-7	1	11	8934.02	9673.04	363.05

-5	1	11	258.70	-402.49	402.49

-3	1	11	164.18	92.99	288.90

-1	1	11	293.54	92.26	296.63

1	1	11	6134.42	6189.24	273.82

3	1	11	639.13	421.27	187.11

5	1	11	1890.23	2052.39	213.62

7	1	11	3154.00	3786.00	353.41

9	1	11	1146.91	785.97	335.64

-12	2	11	602.31	462.06	304.36

-10	2	11	2336.55	2232.67	322.84

-8	2	11	1609.08	1841.61	247.80

-6	2	11	4860.74	5067.90	276.30

-4	2	11	2586.48	2715.46	218.81

-2	2	11	12248.71	13380.38	429.69

0	2	11	13064.43	13173.57	279.44

2	2	11	31.08	0.00	166.87

4	2	11	215.89	81.60	336.32

6	2	11	561.64	-48.15	510.58

8	2	11	2065.58	1581.74	346.35

-11	3	11	303.02	465.71	253.25

-9	3	11	21625.83	20405.01	649.34

-7	3	11	34.12	129.75	185.25

-5	3	11	10502.42	10696.86	362.05

-3	3	11	478.10	224.96	173.87

-1	3	11	153.92	-320.88	343.67

1	3	11	3034.19	3361.45	229.49

3	3	11	1950.59	2436.29	220.98

5	3	11	16131.57	16280.96	490.99

7	3	11	6.71	109.16	488.11

-10	4	11	208.84	-456.88	456.88

-8	4	11	695.07	763.49	241.51

-6	4	11	486.00	865.66	186.36

-4	4	11	608.48	664.98	187.10

-2	4	11	2428.61	2668.22	225.78

0	4	11	755.08	1039.05	189.13

2	4	11	6116.96	6088.52	316.09

4	4	11	55.72	-69.47	213.92

6	4	11	258.19	266.85	468.28

-9	5	11	1239.14	1032.29	283.81

-7	5	11	627.04	246.65	415.38

-5	5	11	910.49	984.83	217.26

-3	5	11	137.29	-74.98	196.28

-1	5	11	10.52	-42.64	309.11

1	5	11	574.68	950.59	174.60

3	5	11	1.66	234.86	412.02

5	5	11	1924.38	1382.44	288.25

7	5	11	1120.17	1080.42	322.77

-8	6	11	3.72	52.93	257.65

-6	6	11	1929.23	1773.65	276.12

-4	6	11	830.71	364.30	241.88

-2	6	11	457.45	380.45	202.54

0	6	11	900.38	1117.46	158.81

2	6	11	254.74	290.74	230.83

4	6	11	219.83	314.63	230.46

6	6	11	153.61	-333.01	526.34

-7	7	11	140.27	432.98	257.66

-5	7	11	86.65	-305.44	413.50

-3	7	11	50.10	-81.23	221.63

-1	7	11	1455.46	1491.53	265.07

1	7	11	48.04	-472.67	472.67

3	7	11	1993.54	2082.50	286.42

5	7	11	483.92	280.09	510.20

-6	8	11	894.85	1043.26	263.57

-4	8	11	2954.03	2788.49	327.28

-2	8	11	485.28	549.53	253.63

0	8	11	1151.26	1238.30	198.95

2	8	11	232.69	215.39	410.20

-1	9	11	1741.27	1764.37	343.02

-6	-14	12	2691.28	2459.25	368.08

-4	-14	12	169.67	270.52	415.34

-2	-14	12	2029.55	2320.38	322.45

0	-14	12	1859.35	1705.56	231.98

-7	-13	12	163.99	160.99	517.52

-5	-13	12	37.43	-468.26	468.26

-3	-13	12	65.60	-51.83	437.39

-1	-13	12	368.67	385.58	270.53

1	-13	12	236.78	156.21	432.99

3	-13	12	642.12	-55.87	578.95

-8	-12	12	3167.92	2929.45	362.60

-6	-12	12	491.04	-252.90	466.46

-4	-12	12	2584.31	2796.86	301.16

-2	-12	12	348.47	-95.20	446.60

0	-12	12	2274.08	2360.43	458.52

2	-12	12	744.33	578.23	269.08

4	-12	12	2723.96	2291.59	329.47

-9	-11	12	2033.03	1688.00	303.70

-7	-11	12	2058.17	1978.13	328.34

-5	-11	12	971.25	1270.48	226.82

-3	-11	12	17.32	220.53	355.79

-1	-11	12	7140.20	7039.65	344.47

1	-11	12	129.53	-141.51	392.18

3	-11	12	5769.10	4945.47	372.69

5	-11	12	6.60	-163.93	412.76

-10	-10	12	291.31	257.30	286.70

-8	-10	12	1.64	47.78	408.35

-6	-10	12	26.48	142.24	181.94

-4	-10	12	5747.13	6200.33	308.34

-2	-10	12	854.06	683.02	195.20

0	-10	12	654.15	713.83	187.11

2	-10	12	182.23	241.49	194.07

4	-10	12	2251.37	2198.06	329.45

6	-10	12	797.08	1378.12	260.63

-11	-9	12	691.99	351.05	279.74

-9	-9	12	4677.69	4246.85	377.05

-7	-9	12	2571.49	2231.36	247.11

-5	-9	12	1986.96	2055.03	217.31

-3	-9	12	2481.89	2555.73	232.04

-1	-9	12	0.88	0.00	283.75

1	-9	12	1664.93	1519.93	208.83

3	-9	12	12.91	-182.31	358.73

5	-9	12	1358.84	1233.05	280.87

-12	-8	12	1579.95	873.89	354.04

-10	-8	12	74.00	148.86	478.56

-8	-8	12	382.54	292.96	208.42

-6	-8	12	3.31	-155.11	305.43

-4	-8	12	3277.51	3170.39	230.97

-2	-8	12	52.76	-143.71	344.40

0	-8	12	948.91	895.48	136.57

2	-8	12	3369.42	3390.63	238.33

4	-8	12	481.34	390.74	202.54

6	-8	12	3096.37	3276.95	321.04

-11	-7	12	1399.59	1639.30	289.33

-9	-7	12	3804.67	3372.04	279.53

-7	-7	12	1649.83	1692.38	206.26

-5	-7	12	1309.85	1057.73	200.37

-3	-7	12	6836.17	7566.25	298.88

-1	-7	12	23098.82	24027.61	685.10

1	-7	12	5388.70	5345.58	269.71

3	-7	12	1143.87	570.19	222.05

5	-7	12	12675.98	12570.16	505.05

7	-7	12	352.84	156.95	275.31

-12	-6	12	7048.86	6932.76	457.03

-10	-6	12	7816.49	8140.07	417.01

-8	-6	12	9759.78	8570.01	358.30

-6	-6	12	11173.98	10573.92	349.23

-4	-6	12	41567.59	47273.16	1281.88

-2	-6	12	38098.97	40160.46	851.95

0	-6	12	11592.11	12112.65	258.02

2	-6	12	10057.39	9381.88	344.72

4	-6	12	1868.22	1997.60	229.43

6	-6	12	10472.68	10635.31	495.26

8	-6	12	1659.23	1799.64	306.25

-13	-5	12	445.68	130.49	299.94

-11	-5	12	2483.34	3019.62	319.54

-9	-5	12	1372.83	1258.81	222.79

-7	-5	12	5160.64	5416.69	282.94

-5	-5	12	3375.76	3732.58	234.67

-3	-5	12	464.05	786.64	152.55

-1	-5	12	3.13	31.61	148.86

1	-5	12	915.53	881.55	175.72

3	-5	12	752.34	707.64	187.85

5	-5	12	247.44	674.85	186.72

7	-5	12	3.41	-239.64	239.64

-12	-4	12	1285.66	1201.41	326.09

-10	-4	12	814.77	771.97	220.56

-8	-4	12	1322.12	1139.70	215.44

-6	-4	12	3743.30	3822.57	244.61

-4	-4	12	6238.75	6677.97	268.68

-2	-4	12	6187.72	6752.75	265.37

0	-4	12	2220.03	2073.99	204.46

2	-4	12	877.55	1043.66	189.69

4	-4	12	3256.74	2787.77	248.99

6	-4	12	53.47	-485.54	485.54

8	-4	12	1682.11	1830.54	314.34

-13	-3	12	4578.51	5273.83	424.10

-11	-3	12	374.33	596.94	263.55

-9	-3	12	770.59	941.80	190.42

-7	-3	12	12921.50	13099.40	396.88

-5	-3	12	2319.74	2432.56	215.12

-3	-3	12	6939.14	7495.99	291.92

-1	-3	12	6248.12	6688.39	272.36

1	-3	12	767.28	770.14	165.06

3	-3	12	538.02	457.65	190.04

5	-3	12	496.37	263.93	457.27

7	-3	12	4662.78	4830.16	409.04

-12	-2	12	534.65	634.82	269.81

-10	-2	12	20071.85	19827.46	607.53

-8	-2	12	2987.53	2847.95	250.08

-6	-2	12	9192.55	10263.52	331.06

-4	-2	12	129.85	63.22	282.65

-2	-2	12	826.68	761.70	168.00

0	-2	12	6254.14	6116.19	187.90

2	-2	12	424.43	645.84	165.41

4	-2	12	20849.24	20668.86	570.14

6	-2	12	3290.69	3794.23	339.81

8	-2	12	133.10	317.94	485.91

-11	-1	12	2967.48	3182.76	336.85

-9	-1	12	3163.40	3191.82	271.41

-7	-1	12	366.02	76.09	409.85

-5	-1	12	7276.37	8053.56	311.79

-3	-1	12	4330.78	4560.44	245.02

-1	-1	12	3922.80	4278.25	227.71

1	-1	12	1282.28	1504.05	196.69

3	-1	12	333.75	-47.78	182.68

5	-1	12	274.74	-269.06	425.28

7	-1	12	59.15	-52.93	385.93

-12	0	12	4536.54	4545.92	390.63

-10	0	12	901.95	201.08	487.08

-8	0	12	2647.91	2653.19	249.69

-6	0	12	639.75	391.49	189.68

-4	0	12	80.41	-206.57	292.21

-2	0	12	1112.11	1284.52	180.51

0	0	12	3199.42	3276.89	161.18

2	0	12	4229.05	4425.01	257.14

4	0	12	2237.83	2150.71	237.90

6	0	12	888.04	1100.25	261.37

8	0	12	178.31	-106.96	465.70

-11	1	12	912.34	921.96	294.82

-9	1	12	610.02	414.27	251.06

-7	1	12	3316.83	2998.89	254.87

-5	1	12	1011.78	680.10	182.71

-3	1	12	442.05	317.59	158.80

-1	1	12	1361.21	1400.39	200.74

1	1	12	409.01	240.76	184.89

3	1	12	2020.14	2025.25	240.47

5	1	12	2234.03	2078.22	298.57

7	1	12	362.81	541.43	266.49

-10	2	12	2.22	-54.40	260.23

-8	2	12	2.34	-401.00	401.00

-6	2	12	496.51	246.28	414.64

-4	2	12	27.59	114.31	330.43

-2	2	12	488.73	750.61	174.97

0	2	12	988.62	931.78	545.18

2	2	12	3170.69	2992.93	251.19

4	2	12	720.94	357.31	219.09

6	2	12	237.48	-35.29	266.48

-9	3	12	0.40	-156.94	487.37

-7	3	12	564.36	701.36	202.54

-5	3	12	85.99	-299.56	403.94

-3	3	12	276.45	-345.15	345.15

-1	3	12	1.58	-39.70	410.19

1	3	12	34.65	-436.28	436.28

3	3	12	1014.08	746.26	231.60

5	3	12	3797.35	3937.19	365.22

7	3	12	3150.79	2965.08	360.75

-10	4	12	701.13	910.16	277.53

-8	4	12	3541.42	3324.65	321.43

-6	4	12	5529.77	4599.63	334.80

-4	4	12	78.82	-266.85	392.92

-2	4	12	3404.67	3499.46	266.64

0	4	12	195.69	19.03	252.33

2	4	12	168.51	-417.18	417.18

4	4	12	490.13	51.83	275.69

6	4	12	269.59	-106.23	383.37

-9	5	12	519.94	574.90	269.44

-7	5	12	1214.40	1605.79	266.90

-5	5	12	1921.27	1831.01	290.46

-3	5	12	110.49	47.05	348.44

-1	5	12	69.86	-233.40	398.80

1	5	12	4363.91	4534.65	362.32

3	5	12	5800.91	5455.45	402.13

5	5	12	6286.36	5972.24	417.97

-6	6	12	1256.15	1072.00	303.29

-4	6	12	5687.88	5164.32	418.68

-2	6	12	468.28	49.99	445.87

0	6	12	8913.62	7959.47	314.40

2	6	12	11094.97	10731.21	504.86

4	6	12	5259.52	4262.10	426.36

-5	7	12	1737.92	1260.32	274.27

-3	7	12	4295.76	3987.83	358.62

-1	7	12	9392.15	8354.65	438.07

1	7	12	2812.30	2770.04	335.36

3	7	12	1298.57	1822.33	296.31

-2	8	12	1314.16	942.60	284.54

0	8	12	453.52	470.59	260.24

-4	-14	13	778.24	1363.41	282.68

-2	-14	13	263.25	317.58	237.08

-7	-13	13	2253.25	1906.45	327.61

-5	-13	13	2135.85	2013.79	296.72

-3	-13	13	114.22	-416.44	505.02

-1	-13	13	695.17	722.69	298.48

1	-13	13	1032.30	889.99	271.30

-8	-12	13	775.49	650.28	312.82

-6	-12	13	2652.71	2533.93	330.94

-4	-12	13	3.71	-101.81	406.88

-2	-12	13	1043.59	659.50	285.64

0	-12	13	182.08	-129.45	275.05

2	-12	13	712.87	387.81	294.81

-9	-11	13	210.21	679.99	274.94

-7	-11	13	37.81	17.27	265.37

-5	-11	13	201.43	0.00	234.14

-3	-11	13	532.34	1011.59	237.46

-1	-11	13	4989.03	5173.42	354.26

1	-11	13	1883.47	1992.77	264.72

3	-11	13	5213.01	4488.74	389.57

-10	-10	13	4306.53	4257.78	397.24

-8	-10	13	10387.40	10377.60	483.83

-6	-10	13	8998.93	9213.52	381.03

-4	-10	13	9924.47	10416.92	399.15

-2	-10	13	14443.72	14883.68	448.13

0	-10	13	23366.35	22491.56	490.31

2	-10	13	4687.41	4970.40	346.15

4	-10	13	953.62	1208.33	259.53

-11	-9	13	4490.62	4405.74	402.03

-9	-9	13	4655.18	4532.95	374.47

-7	-9	13	3755.31	4095.08	292.77

-5	-9	13	5134.33	4566.78	295.43

-3	-9	13	3888.30	4067.00	256.00

-1	-9	13	337.72	293.69	193.34

1	-9	13	53.28	734.37	174.59

3	-9	13	2621.67	2354.50	299.32

5	-9	13	332.94	-122.03	276.41

-10	-8	13	230.74	467.54	249.21

-8	-8	13	850.29	1021.58	240.05

-6	-8	13	2995.44	3246.20	258.53

-4	-8	13	20.53	0.00	180.10

-2	-8	13	9776.05	9401.84	346.89

0	-8	13	1207.69	1237.24	340.98

2	-8	13	157.11	-410.20	410.20

4	-8	13	84.84	0.00	406.88

6	-8	13	162.22	590.30	271.99

-11	-7	13	1358.77	1792.21	316.90

-9	-7	13	11749.63	11121.70	488.39

-7	-7	13	83.34	-84.91	411.66

-5	-7	13	1449.22	1490.10	194.12

-3	-7	13	1956.70	2032.24	220.98

-1	-7	13	3613.70	3464.07	246.44

1	-7	13	3824.41	3901.10	254.53

3	-7	13	4270.50	3889.50	301.99

5	-7	13	3714.05	3428.49	340.57

7	-7	13	39.64	-111.37	423.79

-12	-6	13	11803.60	11796.80	581.48

-10	-6	13	10255.13	8986.05	466.52

-8	-6	13	552.92	174.60	380.82

-6	-6	13	8710.36	8821.51	344.25

-4	-6	13	2223.95	2526.94	212.91

-2	-6	13	15815.24	16220.00	488.58

0	-6	13	439.80	368.16	316.86

2	-6	13	2034.00	2238.51	233.85

4	-6	13	6050.61	5766.87	339.99

6	-6	13	6.69	-442.90	442.90

-11	-5	13	295.75	-473.43	523.42

-9	-5	13	891.70	996.96	223.51

-7	-5	13	1563.90	1504.10	208.83

-5	-5	13	182.30	0.00	369.03

-3	-5	13	1474.67	1490.87	193.76

-1	-5	13	1032.18	638.94	184.55

1	-5	13	3692.52	3351.20	239.82

3	-5	13	1025.91	1071.98	207.71

5	-5	13	1380.72	1234.53	268.74

7	-5	13	63.54	160.62	253.24

-12	-4	13	5287.64	4855.87	396.93

-10	-4	13	1608.97	1773.56	276.48

-8	-4	13	1992.72	2054.27	229.80

-6	-4	13	1045.13	1167.58	181.24

-4	-4	13	228.27	-316.84	370.88

-2	-4	13	932.85	1177.49	181.97

0	-4	13	1027.38	981.24	128.85

2	-4	13	5173.65	5035.73	286.61

4	-4	13	2484.68	2232.04	254.46

6	-4	13	283.05	-206.94	426.38

-11	-3	13	961.70	809.84	287.47

-9	-3	13	46.28	-229.35	465.32

-7	-3	13	2750.06	3021.76	237.56

-5	-3	13	186.01	391.82	160.99

-3	-3	13	489.45	-104.39	357.29

-1	-3	13	56.72	17.64	148.12

1	-3	13	411.81	326.04	169.09

3	-3	13	3442.48	3494.00	266.28

5	-3	13	61.07	144.08	322.34

7	-3	13	4208.66	4506.00	382.52

-12	-2	13	1846.91	2521.05	316.19

-10	-2	13	202.08	152.54	474.89

-8	-2	13	37.32	0.00	416.44

-6	-2	13	111.82	-144.45	178.63

-4	-2	13	573.59	619.76	165.42

-2	-2	13	10.26	-211.34	322.71

0	-2	13	1375.90	1477.16	137.64

2	-2	13	3313.18	3014.74	237.59

4	-2	13	2875.95	2767.63	261.47

6	-2	13	797.20	827.47	273.49

-11	-1	13	30.47	-102.55	446.94

-9	-1	13	100.66	574.49	247.37

-7	-1	13	2497.61	2399.76	243.43

-5	-1	13	339.14	37.86	373.46

-3	-1	13	206.11	-217.60	355.07

-1	-1	13	1504.23	938.27	228.69

1	-1	13	1024.87	990.75	200.36

3	-1	13	218.75	130.12	404.69

5	-1	13	1781.11	2095.32	285.31

7	-1	13	6257.94	6173.85	411.71

-10	0	13	252.93	302.87	238.55

-8	0	13	6759.59	6528.65	343.34

-6	0	13	4490.04	4426.51	268.91

-4	0	13	3793.25	3870.63	250.49

-2	0	13	206.13	37.49	368.30

0	0	13	80.18	134.43	150.76

2	0	13	881.25	1038.13	198.14

4	0	13	1438.98	1698.15	288.23

6	0	13	1556.06	1797.42	309.56

-11	1	13	2015.75	2443.54	315.46

-9	1	13	506.07	658.71	259.51

-7	1	13	531.45	514.99	201.07

-5	1	13	1466.46	1631.64	222.80

-3	1	13	1272.38	1050.35	190.44

-1	1	13	38.73	78.66	169.07

1	1	13	125.24	126.81	366.46

3	1	13	10662.75	10258.23	418.71

5	1	13	6196.31	5847.31	443.00

7	1	13	4335.14	4353.38	379.21

-10	2	13	1213.00	752.89	328.66

-8	2	13	275.72	615.68	229.36

-6	2	13	2715.63	2954.72	257.78

-4	2	13	1824.93	1749.03	230.53

-2	2	13	5170.05	5813.71	301.69

0	2	13	9380.28	8902.56	565.73

2	2	13	1358.96	1438.21	243.75

4	2	13	16413.23	17280.75	606.34

6	2	13	5685.35	6019.47	426.39

-9	3	13	1602.72	1859.93	295.96

-7	3	13	4806.14	5028.21	379.26

-5	3	13	19993.54	19568.71	627.44

-3	3	13	26023.48	25418.78	812.09

-1	3	13	711.34	505.08	230.85

1	3	13	17368.11	17145.44	505.48

3	3	13	6379.68	6806.09	451.85

5	3	13	295.14	295.16	281.56

-8	4	13	2836.92	2733.65	344.19

-6	4	13	2446.37	2466.19	302.62

-4	4	13	61.63	16.17	228.25

-2	4	13	1321.18	1620.54	266.90

0	4	13	703.66	559.95	184.38

2	4	13	561.19	711.28	261.35

4	4	13	313.47	207.68	470.12

-7	5	13	2686.36	2145.23	335.72

-5	5	13	1076.00	460.26	279.02

-3	5	13	10145.63	9621.54	482.33

-1	5	13	659.14	204.01	444.79

1	5	13	2190.33	1889.91	315.11

3	5	13	2651.15	2665.53	355.21

-6	6	13	780.30	1000.96	264.67

-4	6	13	266.12	-476.73	476.73

-2	6	13	341.65	104.02	498.43

0	6	13	6.11	-227.70	227.70

2	6	13	7355.08	7070.20	462.56

-3	7	13	338.88	112.11	441.08

-1	7	13	2095.96	1487.98	329.44

-5	-13	14	2506.44	2431.97	337.55

-3	-13	14	3501.59	3327.14	362.98

-1	-13	14	2815.59	3030.37	327.27

-8	-12	14	385.11	619.73	281.56

-6	-12	14	299.45	106.23	287.44

-4	-12	14	65.10	0.00	346.60

-2	-12	14	3141.41	3087.58	323.62

0	-12	14	124.95	22.26	727.76

2	-12	14	2454.73	2318.69	317.69

-9	-11	14	3432.31	3372.68	354.15

-7	-11	14	167.85	-322.72	437.03

-5	-11	14	6729.37	6461.28	415.81

-3	-11	14	2666.22	2408.57	309.25

-1	-11	14	1100.30	1020.88	282.70

1	-11	14	12.45	-472.67	472.67

3	-11	14	196.51	109.90	472.32

-10	-10	14	834.68	1241.75	301.80

-8	-10	14	13484.48	12100.01	544.84

-6	-10	14	849.23	1156.85	270.56

-4	-10	14	9.28	-141.14	468.26

-2	-10	14	2776.84	2805.06	308.89

0	-10	14	313.42	94.50	206.56

2	-10	14	5353.70	5574.90	397.68

4	-10	14	43.40	54.77	407.25

-9	-9	14	2863.28	2149.73	317.35

-7	-9	14	108.35	-389.24	471.94

-5	-9	14	2177.50	2071.59	252.97

-3	-9	14	2160.01	2101.38	257.75

-1	-9	14	3934.02	3666.72	275.86

1	-9	14	4091.33	3548.31	332.14

3	-9	14	2039.22	2267.83	263.26

5	-9	14	60.70	166.87	347.34

-10	-8	14	2440.29	2781.28	328.72

-8	-8	14	1325.46	1323.49	261.02

-6	-8	14	555.33	158.43	213.20

-4	-8	14	1664.00	1619.19	221.33

-2	-8	14	81.91	-343.66	403.21

0	-8	14	234.70	27.04	302.81

2	-8	14	5444.38	5234.90	380.41

4	-8	14	406.03	205.84	412.05

-11	-7	14	780.88	216.51	299.96

-9	-7	14	1394.82	1809.52	265.80

-7	-7	14	6.58	-409.82	439.22

-5	-7	14	5.21	10.66	176.79

-3	-7	14	1391.38	1527.94	216.18

-1	-7	14	2128.03	2319.81	228.34

1	-7	14	3.11	-177.16	438.12

3	-7	14	603.41	815.68	263.19

5	-7	14	56.81	52.19	407.62

-10	-6	14	863.61	559.13	300.70

-8	-6	14	3283.49	3509.59	329.89

-6	-6	14	524.57	705.40	190.41

-4	-6	14	453.04	795.08	181.22

-2	-6	14	747.79	867.54	166.89

0	-6	14	7893.49	7958.97	240.93

2	-6	14	219.59	329.34	200.32

4	-6	14	5462.92	5305.07	372.31

6	-6	14	6238.61	6401.16	424.22

-11	-5	14	573.43	105.86	524.18

-9	-5	14	4343.93	3844.19	359.74

-7	-5	14	729.76	1066.04	213.94

-5	-5	14	217.83	79.76	329.71

-3	-5	14	20.00	0.00	314.26

-1	-5	14	1485.81	1540.11	219.12

1	-5	14	723.68	575.66	197.03

3	-5	14	1582.61	1345.98	287.87

5	-5	14	7196.65	6836.66	454.11

-10	-4	14	2074.50	1383.58	320.62

-8	-4	14	1670.61	1429.46	242.29

-6	-4	14	561.18	209.89	395.89

-4	-4	14	11281.45	11982.73	383.09

-2	-4	14	114.81	38.59	314.63

0	-4	14	193.83	162.32	169.81

2	-4	14	2790.40	2949.27	247.12

4	-4	14	422.80	540.71	239.29

6	-4	14	452.12	532.25	288.18

-11	-3	14	1115.02	1119.40	298.87

-9	-3	14	2433.25	2412.89	304.46

-7	-3	14	945.39	1113.14	227.19

-5	-3	14	207.93	0.00	340.36

-3	-3	14	1676.41	1548.63	200.75

-1	-3	14	127.63	156.58	298.09

1	-3	14	1.54	-42.27	371.23

3	-3	14	2301.74	2197.39	254.08

5	-3	14	4694.50	4602.46	384.40

-10	-2	14	576.68	578.58	270.54

-8	-2	14	18.06	190.02	361.30

-6	-2	14	24.87	86.37	356.16

-4	-2	14	530.55	159.17	347.00

-2	-2	14	7531.77	8941.24	350.05

0	-2	14	4504.50	4695.23	203.37

2	-2	14	7995.31	7733.57	343.06

4	-2	14	1826.49	2194.60	280.53

6	-2	14	5530.09	5061.73	424.17

-11	-1	14	6567.21	6115.94	434.91

-9	-1	14	11719.87	10210.09	520.39

-7	-1	14	515.29	46.32	441.10

-5	-1	14	12397.39	12991.11	429.93

-3	-1	14	25284.65	25583.08	773.75

-1	-1	14	30978.79	32176.33	867.36

1	-1	14	4766.75	5022.60	322.63

3	-1	14	2763.14	2874.92	305.58

5	-1	14	11516.45	11222.45	543.56

-10	0	14	1508.70	1327.19	307.35

-8	0	14	6078.21	6079.81	402.52

-6	0	14	5115.73	4768.61	297.62

-4	0	14	11142.01	11038.04	405.88

-2	0	14	891.93	490.39	225.71

0	0	14	139.37	175.33	229.50

2	0	14	1969.67	2018.56	244.87

4	0	14	845.93	718.30	277.54

6	0	14	2219.43	1955.34	290.84

-9	1	14	597.29	104.03	481.91

-7	1	14	178.40	50.36	448.42

-5	1	14	2243.29	2150.67	251.87

-3	1	14	12093.00	11809.14	407.78

-1	1	14	1656.99	1523.96	235.67

1	1	14	6643.16	6550.19	332.66

3	1	14	72.63	171.65	254.72

5	1	14	1882.63	1139.76	337.52

-8	2	14	40.14	257.65	415.33

-6	2	14	5622.72	5324.75	374.53

-4	2	14	9.77	-236.70	351.01

-2	2	14	1149.47	1187.80	222.78

0	2	14	17.19	-45.04	268.98

2	2	14	1917.70	1682.47	309.95

4	2	14	324.18	0.00	456.15

-7	3	14	1032.26	311.00	293.36

-5	3	14	3469.84	3824.06	324.00

-3	3	14	1077.03	607.67	276.08

-1	3	14	8474.02	7596.35	452.76

1	3	14	419.62	156.96	258.41

3	3	14	124.51	-513.11	513.11

-6	4	14	1162.79	1093.30	274.24

-4	4	14	3202.98	2665.44	343.48

-2	4	14	1112.25	642.60	301.45

0	4	14	1615.03	1328.18	204.83

2	4	14	2475.52	1848.80	329.83

-5	5	14	3236.32	2825.01	315.16

-3	5	14	1670.89	1520.24	322.06

-1	5	14	7803.85	6564.08	428.75

1	5	14	30.63	269.05	413.50

-6	-12	15	601.62	630.78	293.33

-4	-12	15	54.53	-54.03	416.07

-2	-12	15	314.78	634.06	250.31

0	-12	15	1.03	335.61	203.48

-7	-11	15	1214.60	1503.95	322.77

-5	-11	15	632.98	774.88	276.43

-3	-11	15	61.91	213.18	361.31

-1	-11	15	1133.90	1322.33	274.98

1	-11	15	36.87	-216.12	500.61

-8	-10	15	8.51	53.29	435.91

-6	-10	15	3329.37	2825.48	329.88

-4	-10	15	52.33	203.62	425.63

-2	-10	15	381.59	204.00	266.49

0	-10	15	12955.38	12476.90	376.12

2	-10	15	583.45	213.57	483.74

-9	-9	15	1335.65	572.03	304.40

-7	-9	15	418.17	517.55	273.84

-5	-9	15	2614.89	2568.14	318.44

-3	-9	15	8280.20	7762.94	437.65

-1	-9	15	450.63	245.54	258.04

1	-9	15	550.14	701.35	234.89

3	-9	15	1486.17	1035.27	295.58

-10	-8	15	2122.49	1699.77	321.35

-8	-8	15	64.86	-34.55	260.96

-6	-8	15	2354.63	2924.70	319.53

-4	-8	15	1128.10	1306.90	222.78

-2	-8	15	84.82	-140.04	434.82

0	-8	15	881.33	839.73	186.49

2	-8	15	5641.75	5374.33	394.39

4	-8	15	456.03	-549.16	549.16

-9	-7	15	2455.17	2597.44	332.77

-7	-7	15	2598.27	2326.18	300.42

-5	-7	15	336.83	517.91	198.49

-3	-7	15	13.73	44.84	384.46

-1	-7	15	1363.99	1455.12	235.29

1	-7	15	46.82	-291.10	428.93

3	-7	15	334.15	-105.86	461.67

5	-7	15	1061.41	1193.64	276.44

-10	-6	15	3.83	-265.37	434.08

-8	-6	15	724.19	1050.59	263.20

-6	-6	15	3266.33	3302.17	267.00

-4	-6	15	411.69	675.61	190.41

-2	-6	15	417.12	452.49	176.81

0	-6	15	1332.75	1189.62	173.06

2	-6	15	13101.36	13292.98	523.11

4	-6	15	332.82	208.04	453.58

-11	-5	15	549.02	279.36	303.99

-9	-5	15	1667.27	1774.30	313.24

-7	-5	15	17030.64	16866.59	581.38

-5	-5	15	2257.86	2362.85	230.55

-3	-5	15	2010.50	1835.13	232.01

-1	-5	15	38417.36	39466.13	997.91

1	-5	15	7532.77	7628.49	367.31

3	-5	15	6547.27	6275.62	418.37

5	-5	15	575.82	163.21	470.51

-10	-4	15	14174.84	13782.33	585.04

-8	-4	15	5892.06	5179.67	391.11

-6	-4	15	7281.67	7022.09	344.85

-4	-4	15	24621.59	25568.50	660.54

-2	-4	15	3735.76	3807.52	255.62

0	-4	15	5808.42	5953.55	233.10

2	-4	15	1626.11	1550.03	293.39

4	-4	15	448.87	1071.12	235.62

-9	-3	15	139.79	-161.73	406.89

-7	-3	15	1049.09	494.81	259.91

-5	-3	15	1783.91	1400.09	235.68

-3	-3	15	891.76	914.25	216.52

-1	-3	15	3146.39	3521.70	262.58

1	-3	15	7320.37	6322.07	344.11

3	-3	15	44.95	33.81	270.15

5	-3	15	1.89	54.03	378.21

-10	-2	15	481.87	212.46	404.70

-8	-2	15	1447.58	1579.02	306.98

-6	-2	15	6143.60	5768.04	384.14

-4	-2	15	107.35	-402.47	402.47

-2	-2	15	8995.64	8910.91	365.95

0	-2	15	7.92	-50.40	182.40

2	-2	15	35.98	-343.66	447.31

4	-2	15	392.83	206.21	431.16

-9	-1	15	10716.68	10087.35	494.13

-7	-1	15	398.41	-101.82	444.40

-5	-1	15	1523.16	1600.01	245.59

-3	-1	15	4.24	-210.97	210.97

-1	-1	15	6590.29	5869.78	334.50

1	-1	15	3331.41	3542.69	325.47

3	-1	15	2160.85	2172.28	333.12

5	-1	15	1551.58	1859.90	315.07

-8	0	15	1175.11	1629.30	293.36

-6	0	15	938.11	710.96	274.97

-4	0	15	5203.95	5139.80	383.71

-2	0	15	9353.96	8825.28	442.53

0	0	15	1075.95	1106.20	187.75

2	0	15	182.81	-454.31	454.31

4	0	15	1700.48	897.44	303.31

-9	1	15	500.58	-333.76	491.09

-7	1	15	7284.17	7241.87	426.51

-5	1	15	532.47	342.59	238.56

-3	1	15	249.45	99.98	411.31

-1	1	15	299.07	686.99	245.54

1	1	15	58.67	-105.12	475.25

3	1	15	5597.36	4711.95	412.04

-8	2	15	2.37	-387.40	446.21

-6	2	15	7.71	-520.45	520.45

-4	2	15	56.59	158.42	475.25

-2	2	15	1587.83	887.51	297.06

0	2	15	318.71	328.65	222.24

2	2	15	914.89	761.31	279.01

-7	3	15	1511.87	1190.42	297.79

-5	3	15	8.29	-298.45	298.45

-3	3	15	131.17	-269.42	420.85

-1	3	15	101.56	-309.48	455.40

1	3	15	80.97	52.56	411.66

-4	4	15	294.29	-109.54	278.98

-2	4	15	332.82	270.53	240.02

0	4	15	233.48	544.98	278.61

-5	-11	16	50.68	0.00	466.79

-3	-11	16	162.40	181.57	258.03

-1	-11	16	33.27	-388.87	467.89

-8	-10	16	624.17	0.00	282.67

-6	-10	16	440.31	0.00	503.58

-4	-10	16	83.34	-413.13	531.48

-2	-10	16	3338.90	3647.76	354.88

0	-10	16	2114.77	1929.79	232.59

-7	-9	16	2146.72	2438.83	330.55

-5	-9	16	2923.57	2892.21	339.42

-3	-9	16	5515.40	5568.46	398.80

-1	-9	16	1335.79	1745.15	306.97

1	-9	16	4325.71	4317.02	381.79

-8	-8	16	11125.18	11076.60	518.83

-6	-8	16	14712.66	14027.25	568.92

-4	-8	16	11525.94	11228.90	503.07

-2	-8	16	8837.89	8839.43	450.94

0	-8	16	7566.38	7165.29	359.37

2	-8	16	2487.54	2186.35	333.14

-9	-7	16	562.59	270.91	436.69

-7	-7	16	1410.51	1623.86	312.86

-5	-7	16	149.56	-519.36	519.36

-3	-7	16	6.36	146.65	220.53

-1	-7	16	143.36	199.22	237.08

1	-7	16	833.77	246.29	283.42

3	-7	16	409.57	271.27	494.76

-10	-6	16	1770.47	1760.33	303.32

-8	-6	16	5213.03	5062.65	380.01

-6	-6	16	4008.41	3856.80	350.52

-4	-6	16	572.46	707.60	250.33

-2	-6	16	4188.49	4360.15	354.95

0	-6	16	13.14	-193.08	207.89

2	-6	16	2756.04	2779.59	328.37

4	-6	16	102.59	-56.24	384.83

-9	-5	16	6507.86	6668.26	430.13

-7	-5	16	129.80	341.83	234.50

-5	-5	16	7138.59	6995.52	434.62

-3	-5	16	3587.85	3972.43	324.75

-1	-5	16	1025.92	1129.32	261.01

1	-5	16	181.15	153.64	249.21

3	-5	16	31.72	70.57	246.99

-10	-4	16	162.16	-129.01	262.44

-8	-4	16	7224.61	6826.33	436.08

-6	-4	16	357.83	-248.11	248.11

-4	-4	16	39.35	191.49	382.99

-2	-4	16	2599.65	2787.68	309.99

0	-4	16	307.83	21.61	221.78

2	-4	16	6569.52	5413.40	422.42

4	-4	16	901.48	608.75	308.05

-9	-3	16	1805.98	1433.50	301.85

-7	-3	16	348.23	212.46	444.39

-5	-3	16	245.08	-200.69	464.97

-3	-3	16	571.77	783.70	251.43

-1	-3	16	1115.90	929.72	291.52

1	-3	16	75.80	17.28	233.76

3	-3	16	218.94	0.00	467.54

-8	-2	16	2214.23	2374.51	294.88

-6	-2	16	1.41	-455.76	455.76

-4	-2	16	60.14	-431.88	431.88

-2	-2	16	3675.21	3516.78	342.04

0	-2	16	396.04	38.73	223.85

2	-2	16	3414.88	2785.05	319.95

4	-2	16	87.31	167.97	465.32

-9	-1	16	1519.72	1469.83	306.24

-7	-1	16	2191.26	1661.57	314.37

-5	-1	16	742.69	1010.89	269.08

-3	-1	16	2035.78	2026.65	291.57

-1	-1	16	1.15	-258.39	441.79

1	-1	16	118.03	-481.50	481.50

3	-1	16	2058.57	1579.16	306.27

-8	0	16	13.64	-498.03	498.03

-6	0	16	733.96	542.20	266.87

-4	0	16	931.33	1044.74	283.79

-2	0	16	75.53	0.00	408.72

0	0	16	3100.50	3337.30	370.87

2	0	16	18.09	0.00	484.43

-7	1	16	2222.57	1610.82	303.34

-5	1	16	44.43	-52.19	458.71

-3	1	16	474.24	54.77	467.56

-1	1	16	1596.91	1564.34	283.09

1	1	16	3331.29	3122.94	360.40

-6	2	16	404.01	761.61	252.89

-4	2	16	8903.98	8034.99	468.21

-2	2	16	106.54	-535.90	535.90

0	2	16	995.14	941.94	228.29

-3	3	16	1003.12	1285.16	290.41

-4	-10	17	10131.75	9714.89	487.44

-2	-10	17	41.22	-277.13	492.52

-7	-9	17	5166.81	4685.02	400.60

-5	-9	17	450.49	1004.59	272.01

-3	-9	17	120.40	-106.59	445.85

-1	-9	17	994.00	163.22	489.29

-6	-8	17	1046.33	817.94	277.92

-4	-8	17	3154.66	3324.40	367.38

-2	-8	17	326.32	-312.80	510.92

0	-8	17	5213.72	5088.96	549.77

-7	-7	17	0.08	-429.67	468.26

-5	-7	17	108.05	-322.35	456.14

-3	-7	17	1880.97	2193.87	293.03

-1	-7	17	25.98	-491.05	491.05

1	-7	17	1031.79	795.88	277.91

-8	-6	17	1696.28	1646.71	293.75

-6	-6	17	195.23	0.00	420.12

-4	-6	17	1595.22	1364.71	297.06

-2	-6	17	404.80	175.33	230.10

0	-6	17	1679.23	1401.87	213.38

2	-6	17	2911.00	2406.01	335.36

-7	-5	17	2048.37	1993.16	331.27

-5	-5	17	398.44	158.42	474.91

-3	-5	17	515.70	796.92	270.54

-1	-5	17	343.88	123.50	280.82

1	-5	17	1549.98	1348.15	290.44

-8	-4	17	1114.10	1135.20	307.33

-6	-4	17	1479.81	1474.97	289.33

-4	-4	17	21.69	-243.69	243.69

-2	-4	17	49.06	-452.83	452.83

0	-4	17	10538.69	9852.98	344.51

2	-4	17	22.78	0.00	466.79

-7	-3	17	1239.04	844.80	289.32

-5	-3	17	2495.11	2244.47	347.85

-3	-3	17	8308.58	7721.68	475.17

-1	-3	17	1176.49	1367.19	269.83

1	-3	17	32.04	-213.92	441.06

-6	-2	17	4921.48	4496.22	379.25

-4	-2	17	238.89	146.66	266.85

-2	-2	17	116.11	310.95	227.89

0	-2	17	3348.72	2927.32	249.06

2	-2	17	2940.40	2482.51	366.25

-7	-1	17	518.40	842.13	267.97

-5	-1	17	48.65	349.54	243.32

-3	-1	17	39.35	-360.20	433.71

-1	-1	17	425.62	-500.64	500.64

1	-1	17	2900.50	2156.33	351.18

-6	0	17	309.98	330.44	504.67

-4	0	17	973.44	781.90	273.13

-2	0	17	1921.04	1435.00	311.41

0	0	17	9060.22	8089.93	341.29

-3	1	17	5355.90	5035.76	380.01

-4	-8	18	1000.31	1601.31	306.95

-2	-8	18	3790.07	3468.12	364.10

-5	-7	18	3.36	-129.38	263.17

-3	-7	18	2468.35	2416.14	323.21

-1	-7	18	404.31	0.00	531.14

-6	-6	18	6032.44	5336.52	421.99

-4	-6	18	55.01	-464.59	464.59

-2	-6	18	52.40	-437.02	512.74

-5	-5	18	14.42	-273.46	447.68

-3	-5	18	58.84	-54.03	415.70

-1	-5	18	193.70	-492.90	492.90

-6	-4	18	294.32	-109.90	532.97

-4	-4	18	4846.25	4770.53	390.28

-2	-4	18	120.33	53.66	419.75

-5	-3	18	9220.73	8700.40	478.16

-3	-3	18	11544.00	10595.79	522.17

-1	-3	18	4665.70	3568.66	365.62

-4	-2	18	478.86	879.98	265.76

-2	-2	18	1935.40	165.08	547.82

Specimen 15-4025

2	0	0	19823.68	22199.58	376.53

4	0	0	11157.92	8728.09	362.40

6	0	0	46393.96	48506.21	1370.57

8	0	0	21136.53	19557.54	857.53

10	0	0	25872.83	26984.25	583.95

12	0	0	413.47	323.10	205.96

14	0	0	15775.07	16983.43	1868.32

-13	1	0	17.90	-671.21	671.21

-11	1	0	4793.65	4495.21	399.71

-9	1	0	4471.63	4542.53	345.64

-7	1	0	36346.49	31752.53	865.30

-5	1	0	89.44	171.32	288.57

-3	1	0	147502.70	132159.23	1576.11

-1	1	0	5134.46	5666.12	156.51

1	1	0	3190.10	3192.78	109.12

3	1	0	35593.21	31933.39	776.87

5	1	0	29502.51	28637.08	668.74

7	1	0	15270.06	14385.45	437.84

9	1	0	203.35	-223.28	480.25

11	1	0	4272.13	4760.49	381.43

13	1	0	196.11	-689.48	689.48

-14	2	0	1946.64	1799.12	485.24

-12	2	0	600.25	-348.97	719.70

-10	2	0	5302.55	5677.34	398.35

-8	2	0	3966.82	3302.49	313.32

-6	2	0	5541.40	5596.57	274.10

-4	2	0	217.68	-25.28	273.84

-2	2	0	25157.34	20673.77	441.84

0	2	0	144.03	252.78	113.75

2	2	0	28845.40	24879.59	647.54

4	2	0	1151.81	1001.51	146.08

6	2	0	1370.86	1321.00	194.53

8	2	0	1570.28	2099.08	249.31

10	2	0	95.42	-539.92	539.92

12	2	0	16.54	42.13	274.52

14	2	0	223.30	-174.83	421.97

-13	3	0	19.92	-396.69	702.10

-11	3	0	617.53	499.23	289.99

-9	3	0	204.80	0.00	474.63

-7	3	0	54.94	379.84	200.10

-5	3	0	7275.61	6574.87	278.44

-3	3	0	3370.01	2950.13	188.34

-1	3	0	1604.22	1176.73	162.99

1	3	0	547.48	311.80	133.43

3	3	0	13358.04	11716.90	410.91

5	3	0	6379.26	5756.53	255.91

7	3	0	2264.16	2508.13	257.77

9	3	0	2281.72	2034.61	280.93

11	3	0	912.13	728.16	305.45

13	3	0	592.98	-681.78	747.78

-12	4	0	7364.63	7525.18	628.86

-10	4	0	3129.89	3116.36	351.88

-8	4	0	10275.12	10105.27	436.61

-6	4	0	8000.15	7421.78	350.10

-4	4	0	5.83	194.48	296.99

-2	4	0	95.38	0.00	316.66

0	4	0	1385.06	966.50	161.55

2	4	0	28.49	-137.61	263.99

4	4	0	2416.60	2262.67	200.91

6	4	0	54.42	-422.67	422.67

8	4	0	1854.40	1457.95	276.00

10	4	0	313.69	784.98	232.40

12	4	0	1249.83	1294.15	334.95

14	4	0	19.76	0.00	699.30

-13	5	0	675.09	-762.53	762.53

-11	5	0	423.93	261.90	325.79

-9	5	0	892.93	1136.12	282.98

-7	5	0	12016.18	11879.77	471.90

-5	5	0	1264.28	803.38	233.85

-3	5	0	16584.04	17354.39	483.96

-1	5	0	3456.95	3431.88	221.34

1	5	0	704.51	534.39	159.40

3	5	0	625.78	374.27	162.91

5	5	0	335.36	530.12	166.41

7	5	0	356.90	148.85	223.28

9	5	0	1511.05	1624.27	273.17

11	5	0	809.21	384.79	294.21

13	5	0	6.43	0.00	490.07

-12	6	0	3260.15	2328.22	557.65

-10	6	0	16006.05	16844.49	671.67

-8	6	0	1435.68	1434.65	292.83

-6	6	0	10739.15	9722.04	441.59

-4	6	0	2059.91	2192.72	269.00

-2	6	0	1772.92	1700.37	229.67

0	6	0	2750.46	2614.70	219.18

2	6	0	1460.20	1277.50	190.33

4	6	0	8455.92	7736.00	338.21

6	6	0	2400.74	2032.62	282.35

8	6	0	7854.67	7950.95	413.26

10	6	0	168.30	-76.53	491.48

12	6	0	56.43	-381.95	588.37

-11	7	0	267.56	-96.89	746.36

-9	7	0	7.95	-480.24	619.96

-7	7	0	1627.66	1664.32	316.71

-5	7	0	3267.45	3137.74	292.91

-3	7	0	1865.05	2419.47	278.12

-1	7	0	23.22	-40.02	412.84

1	7	0	11.28	-463.39	463.39

3	7	0	361.19	42.83	444.46

5	7	0	1201.43	1094.07	268.95

7	7	0	2527.93	2491.89	289.36

9	7	0	2067.63	1741.63	305.49

11	7	0	27.86	0.00	725.28

13	7	0	133.41	-679.64	679.64

-10	8	0	724.99	786.41	378.46

-8	8	0	770.42	492.92	309.65

-6	8	0	1251.01	1396.70	285.10

-4	8	0	10635.85	9521.78	457.74

-2	8	0	1664.83	1429.84	297.06

0	8	0	973.54	273.86	536.49

2	8	0	5791.87	4337.26	320.45

4	8	0	674.62	709.19	228.21

6	8	0	1387.20	1032.98	257.72

8	8	0	87.59	351.76	233.10

10	8	0	815.37	795.55	269.63

12	8	0	1464.30	1742.87	454.33

-9	9	0	350.81	526.60	370.72

-7	9	0	2688.59	2668.09	370.12

-5	9	0	5166.71	5433.48	413.80

-3	9	0	773.90	635.47	290.00

-1	9	0	13821.44	10949.27	474.13

1	9	0	4556.42	2964.08	328.80

3	9	0	3059.93	2220.98	327.32

5	9	0	3534.40	3371.62	357.53

7	9	0	8029.46	7671.36	439.93

9	9	0	5402.27	5730.37	458.74

11	9	0	551.70	1074.28	438.14

-10	10	0	6.46	-542.02	710.53

-8	10	0	646.67	1396.58	452.89

-6	10	0	2836.65	3212.42	397.51

-4	10	0	20.45	210.63	530.79

-2	10	0	2395.24	1559.84	341.32

0	10	0	653.37	-306.14	602.46

2	10	0	83.98	-599.60	599.60

4	10	0	78.35	132.70	570.82

6	10	0	1255.76	1308.91	281.58

8	10	0	21.75	0.00	545.54

10	10	0	19.96	-198.70	715.44

-9	11	0	380.19	-650.87	957.70

-7	11	0	686.47	694.43	448.68

-5	11	0	160.01	799.01	365.10

-3	11	0	970.29	1354.51	329.32

-1	11	0	186.56	-141.13	685.27

1	11	0	751.00	660.04	295.61

3	11	0	1026.37	1046.96	308.26

5	11	0	1331.43	1326.47	342.68

7	11	0	2982.14	2584.55	387.68

9	11	0	4808.05	4605.89	563.36

-6	12	0	874.29	749.91	443.77

-4	12	0	3729.27	3558.24	492.37

-2	12	0	374.71	-102.51	359.49

0	12	0	3610.76	3912.28	429.86

2	12	0	2691.42	2246.70	382.76

4	12	0	4692.20	4798.50	416.56

6	12	0	18672.67	19428.83	872.99

8	12	0	47.99	-99.70	360.18

-5	13	0	8504.22	8572.78	730.79

-3	13	0	4600.44	4752.65	592.85

-1	13	0	5430.49	6079.43	508.61

1	13	0	2145.38	2085.01	379.22

3	13	0	15284.42	16045.21	815.73

5	13	0	1859.86	2236.62	454.35

7	13	0	4.22	137.61	364.39

-4	14	0	723.43	1447.84	483.08

-2	14	0	271.90	1092.50	475.34

0	14	0	1175.24	790.66	470.46

2	14	0	442.21	893.82	417.77

4	14	0	4265.79	5285.53	580.18

6	14	0	269.64	-109.53	796.91

1	15	0	4452.37	3543.61	664.47

-3	-15	1	627.50	216.26	765.34

-1	-15	1	106.73	0.00	868.51

1	-15	1	175.19	325.78	728.80

-6	-14	1	397.05	212.75	914.17

-4	-14	1	762.50	299.12	669.16

-2	-14	1	913.35	386.19	696.55

0	-14	1	4094.14	3245.75	566.83

2	-14	1	181.81	-299.10	863.60

4	-14	1	267.94	-640.33	827.10

-7	-13	1	285.96	0.00	601.02

-5	-13	1	5978.96	4892.44	579.59

-3	-13	1	400.40	-21.77	344.05

-1	-13	1	18.57	-431.09	638.92

1	-13	1	465.13	175.53	755.50

3	-13	1	167.92	-339.12	490.08

5	-13	1	9763.98	9150.87	749.86

-8	-12	1	428.56	98.30	765.33

-6	-12	1	995.57	629.85	335.64

-4	-12	1	137.53	-161.49	614.35

-2	-12	1	5761.85	5784.87	459.47

0	-12	1	1123.44	-230.32	785.75

2	-12	1	5113.81	4812.12	481.21

4	-12	1	1487.49	1637.56	422.73

6	-12	1	1406.86	740.12	484.52

8	-12	1	588.01	-924.02	924.02

-9	-11	1	67.84	0.00	667.00

-7	-11	1	332.71	187.47	311.75

-5	-11	1	618.43	451.48	291.39

-3	-11	1	3550.43	3016.11	369.46

-1	-11	1	173.54	-659.29	659.29

1	-11	1	11.05	-550.45	550.45

3	-11	1	163.62	202.91	315.25

5	-11	1	1059.65	704.29	364.43

7	-11	1	452.04	374.94	817.29

9	-11	1	288.10	-431.10	762.51

-10	-10	1	625.22	672.66	454.29

-8	-10	1	79.01	-243.63	579.94

-6	-10	1	8052.58	8100.80	491.94

-4	-10	1	1364.90	1227.49	294.23

-2	-10	1	45.72	358.07	233.80

0	-10	1	2572.34	2224.31	320.97

2	-10	1	1342.68	1082.83	308.98

4	-10	1	3577.22	3988.95	382.11

6	-10	1	1367.17	1557.50	369.36

8	-10	1	2097.23	2251.43	472.62

10	-10	1	2868.70	3207.38	490.20

-11	-9	1	299.71	97.60	683.87

-9	-9	1	3279.48	3427.49	388.40

-7	-9	1	463.45	68.11	504.84

-5	-9	1	664.57	283.67	254.18

-3	-9	1	2606.03	2364.14	289.37

-1	-9	1	917.18	153.78	510.50

1	-9	1	5552.01	5340.19	376.62

3	-9	1	16355.06	15938.77	555.17

5	-9	1	6197.28	6601.27	440.55

7	-9	1	7195.78	8128.45	487.65

9	-9	1	2312.12	2565.39	452.96

-12	-8	1	1187.86	930.40	492.93

-10	-8	1	734.93	582.79	304.03

-8	-8	1	51.57	-474.62	474.62

-6	-8	1	167.63	71.62	225.38

-4	-8	1	1041.71	841.25	263.33

-2	-8	1	1023.16	-573.01	573.01

0	-8	1	3321.23	3145.70	302.77

2	-8	1	65.99	-142.53	564.50

4	-8	1	180.44	245.74	267.51

6	-8	1	21.90	-322.27	527.28

8	-8	1	2147.20	1729.69	342.71

10	-8	1	3711.45	2802.45	486.74

-13	-7	1	631.19	104.62	818.70

-11	-7	1	588.43	973.88	287.88

-9	-7	1	82.56	-139.02	470.41

-7	-7	1	198.07	-490.78	490.78

-5	-7	1	7340.13	6924.23	361.29

-3	-7	1	15763.45	14625.85	439.30

-1	-7	1	18.96	-37.21	363.69

1	-7	1	10.33	96.89	215.55

3	-7	1	11.95	-54.76	254.16

5	-7	1	5723.66	5824.46	368.90

7	-7	1	2941.62	2644.39	316.76

9	-7	1	74.56	320.86	610.84

11	-7	1	0.50	0.00	676.13

-12	-6	1	721.67	525.91	400.23

-10	-6	1	3290.48	3534.32	372.26

-8	-6	1	825.20	626.34	237.34

-6	-6	1	4935.22	5021.07	321.81

-4	-6	1	2666.70	2407.28	234.62

-2	-6	1	713.38	64.60	373.57

0	-6	1	38.76	85.66	170.61

2	-6	1	23923.62	23900.41	708.18

4	-6	1	1047.41	948.01	252.80

6	-6	1	229.14	212.04	423.38

8	-6	1	3936.98	3541.01	356.84

10	-6	1	1708.31	1523.14	369.37

12	-6	1	918.26	509.77	858.75

-13	-5	1	6050.99	7043.53	616.12

-11	-5	1	3224.07	3482.28	352.58

-9	-5	1	1661.59	2047.77	253.51

-7	-5	1	430.86	143.24	460.61

-5	-5	1	21158.34	21620.83	566.69

-3	-5	1	4146.54	4120.97	233.32

-1	-5	1	30448.06	25285.39	611.99

1	-5	1	27220.01	29527.31	674.22

3	-5	1	1330.01	1280.99	198.75

5	-5	1	6530.77	6305.44	321.21

7	-5	1	12274.64	11040.39	458.55

9	-5	1	1099.52	1058.21	269.64

11	-5	1	9354.54	9050.56	570.67

13	-5	1	347.16	107.43	841.85

-14	-4	1	5433.68	5709.68	610.45

-12	-4	1	3213.04	3206.90	384.88

-10	-4	1	9818.69	10988.37	496.98

-8	-4	1	3723.47	3740.00	293.64

-6	-4	1	126890.08	115561.69	2185.01

-4	-4	1	25627.59	23535.52	625.01

-2	-4	1	9633.21	6942.96	228.83

0	-4	1	99587.32	106836.91	1516.61

2	-4	1	178683.83	197860.27	2261.76

4	-4	1	161267.73	143397.55	2246.85

6	-4	1	6420.46	5670.47	318.38

8	-4	1	26096.76	24029.25	743.30

10	-4	1	9385.46	10140.12	504.65

12	-4	1	7857.64	6872.75	603.59

-13	-3	1	5760.38	5621.52	590.11

-11	-3	1	785.09	1102.40	254.18

-9	-3	1	10956.61	11188.38	441.57

-7	-3	1	54841.46	52987.32	1103.11

-5	-3	1	24954.90	23103.29	619.80

-3	-3	1	82109.45	73172.13	1270.74

-1	-3	1	13181.99	13100.61	364.26

1	-3	1	90895.77	107083.15	1369.31

3	-3	1	13894.15	11718.31	434.12

5	-3	1	8091.18	6877.49	301.68

7	-3	1	2908.50	2820.20	267.62

9	-3	1	2020.79	1962.18	290.75

11	-3	1	19232.57	21452.88	705.69

13	-3	1	333.31	-505.53	707.04

-14	-2	1	2318.14	2785.17	425.57

-12	-2	1	60.80	165.00	508.33

-10	-2	1	12573.24	12408.83	502.79

-8	-2	1	3261.05	3417.43	302.05

-6	-2	1	12255.97	11045.39	352.60

-4	-2	1	3608.12	3501.44	181.33

-2	-2	1	6641.27	5820.69	188.04

0	-2	1	155.72	132.71	109.54

2	-2	1	19166.68	16490.30	401.81

4	-2	1	1404.41	1188.38	169.27

6	-2	1	2089.99	1966.63	234.59

8	-2	1	578.62	674.78	221.88

10	-2	1	422.17	497.82	233.81

12	-2	1	541.03	1022.32	315.96

-13	-1	1	4225.05	5856.67	569.65

-11	-1	1	1155.42	1353.14	277.37

-9	-1	1	4.28	-108.83	393.18

-7	-1	1	1672.11	2079.53	226.85

-5	-1	1	5598.02	5466.17	227.08

-3	-1	1	207.28	80.75	252.08

-1	-1	1	34.01	41.43	159.38

1	-1	1	56.63	32.30	91.28

3	-1	1	18567.87	17208.68	432.41

5	-1	1	1330.71	1337.20	177.68

7	-1	1	2793.96	2765.45	236.01

9	-1	1	583.26	525.21	226.09

11	-1	1	472.96	535.73	268.22

13	-1	1	221.63	-677.54	704.23

-14	0	1	715.74	808.55	270.02

-12	0	1	3695.28	3823.79	319.58

-10	0	1	8162.34	9264.70	318.74

-8	0	1	18689.38	18834.65	391.44

-6	0	1	8900.52	8834.91	225.54

-4	0	1	8138.08	8069.94	172.67

-2	0	1	0.01	-22.88	167.10

2	0	1	725.66	643.56	169.62

4	0	1	3047.47	2846.87	125.71

6	0	1	1295.26	1243.94	308.65

8	0	1	608.68	736.30	384.44

10	0	1	93.58	49.25	198.18

12	0	1	19.68	-326.25	388.97

14	0	1	553.85	382.18	539.18

-13	1	1	140.62	0.00	606.63

-11	1	1	2728.78	3211.02	329.39

-9	1	1	82.87	-479.54	479.54

-7	1	1	2081.25	1857.72	228.26

-5	1	1	16584.88	16595.27	520.83

-3	1	1	222.06	87.77	132.01

-1	1	1	0.63	-190.97	190.97

1	1	1	114.68	28.79	189.58

3	1	1	19694.89	18612.27	450.92

5	1	1	295.61	0.00	280.86

7	1	1	4461.66	4241.01	275.43

9	1	1	339.75	57.58	472.54

11	1	1	144.82	230.29	479.54

13	1	1	254.29	783.57	348.95

-14	2	1	34.68	213.44	389.67

-12	2	1	2208.85	2287.99	386.95

-10	2	1	6879.73	6499.90	408.26

-8	2	1	26891.09	24977.95	865.56

-6	2	1	3521.57	3630.14	244.49

-4	2	1	5129.33	4956.30	220.05

-2	2	1	23874.95	21185.18	448.47

0	2	1	8722.69	8082.58	230.59

2	2	1	34776.05	29649.84	754.62

4	2	1	5177.90	4704.59	224.97

6	2	1	6433.60	5514.50	279.77

8	2	1	6771.21	7389.86	375.99

10	2	1	45.18	68.10	505.52

12	2	1	1098.01	1040.64	331.43

14	2	1	876.95	967.58	434.64

-13	3	1	622.50	327.90	398.82

-11	3	1	1286.19	1326.46	314.59

-9	3	1	1285.30	1309.64	277.38

-7	3	1	234.83	-321.58	433.21

-5	3	1	2701.75	2415.12	228.31

-3	3	1	25779.51	23975.50	578.22

-1	3	1	3715.56	3957.88	187.70

1	3	1	22.17	-252.76	252.76

3	3	1	153.31	-285.77	285.77

5	3	1	2106.25	2173.92	204.40

7	3	1	784.66	228.91	473.28

9	3	1	2173.13	2387.12	262.66

11	3	1	3411.84	3565.93	372.96

13	3	1	11.93	0.00	692.98

-12	4	1	3022.16	3081.78	516.91

-10	4	1	536.58	565.93	272.43

-8	4	1	1388.70	1433.26	238.06

-6	4	1	5192.61	4771.30	314.81

-4	4	1	9669.66	8513.46	318.67

-2	4	1	44.65	-77.23	348.25

0	4	1	1389.01	1003.70	156.63

2	4	1	774.42	101.12	318.82

4	4	1	340.52	106.03	165.01

6	4	1	2709.16	2165.55	264.11

8	4	1	1924.26	1884.24	277.40

10	4	1	294.29	-216.96	546.96

12	4	1	123.57	30.89	397.40

-13	5	1	27.65	-637.51	736.51

-11	5	1	82.58	261.18	622.07

-9	5	1	62.75	-635.41	635.41

-7	5	1	14276.68	14279.50	503.00

-5	5	1	450.20	530.83	221.18

-3	5	1	9308.99	8470.23	331.30

-1	5	1	11076.06	12173.75	389.93

1	5	1	3405.16	3057.92	212.20

3	5	1	131.58	8.43	161.49

5	5	1	120.06	249.95	194.49

7	5	1	22356.62	21437.06	669.12

9	5	1	5559.51	5946.63	387.12

11	5	1	10028.56	10477.52	572.83

13	5	1	1398.95	858.79	462.05

-12	6	1	43.35	337.01	392.48

-10	6	1	4.35	-323.67	323.67

-8	6	1	21.67	265.40	505.52

-6	6	1	660.68	686.02	264.72

-4	6	1	777.71	87.07	470.47

-2	6	1	3207.34	3048.23	262.04

0	6	1	1848.17	1291.63	220.54

2	6	1	822.64	488.04	213.47

4	6	1	2131.80	1472.84	245.12

6	6	1	23.42	-51.25	467.60

8	6	1	3847.31	3619.69	351.22

10	6	1	321.94	-78.64	636.83

12	6	1	277.78	-394.59	738.63

-11	7	1	882.77	1331.31	396.02

-9	7	1	31.60	-241.52	539.92

-7	7	1	3262.75	3287.87	343.47

-5	7	1	31.54	54.76	249.25

-3	7	1	5767.48	5917.02	353.48

-1	7	1	419.33	250.67	511.87

1	7	1	578.52	246.46	225.40

3	7	1	1756.40	1567.53	254.94

5	7	1	210.40	-311.04	553.98

7	7	1	11976.87	11346.40	490.11

9	7	1	4418.54	4587.03	391.27

11	7	1	3315.66	3933.82	486.72

-10	8	1	2755.72	2056.33	501.44

-8	8	1	1112.14	318.79	694.47

-6	8	1	2232.95	2495.96	358.17

-4	8	1	878.86	356.01	274.56

-2	8	1	74.74	-50.55	524.48

0	8	1	17545.46	13258.55	463.92

2	8	1	522.54	640.37	226.80

4	8	1	9158.46	8579.39	420.39

6	8	1	15599.18	14700.83	543.09

8	8	1	5763.85	5255.90	394.14

10	8	1	6081.14	7150.53	511.45

12	8	1	516.38	282.26	399.52

-9	9	1	4085.64	3629.98	538.03

-7	9	1	2942.79	2547.36	390.50

-5	9	1	3170.08	3315.19	361.02

-3	9	1	25879.87	27550.32	810.12

-1	9	1	46567.67	39400.95	1142.46

1	9	1	5264.19	4910.54	345.68

3	9	1	28989.96	25870.15	768.22

5	9	1	6154.86	6319.54	396.99

7	9	1	13695.02	13438.16	566.08

9	9	1	337.59	-611.55	704.23

11	9	1	7.52	102.51	674.72

-10	10	1	733.27	728.13	474.65

-8	10	1	3959.07	3867.33	552.78

-6	10	1	2832.49	3561.46	412.26

-4	10	1	23393.75	22632.59	723.02

-2	10	1	1771.92	1786.54	331.46

0	10	1	3757.54	2913.00	379.31

2	10	1	171.09	129.19	457.08

4	10	1	925.44	763.27	327.22

6	10	1	4112.25	3609.07	401.79

8	10	1	7563.41	8176.85	521.37

10	10	1	1454.09	1724.61	418.51

-7	11	1	4232.79	4974.41	592.83

-5	11	1	220.60	85.66	563.80

-3	11	1	5442.85	5733.35	460.86

-1	11	1	102.10	-316.65	316.65

1	11	1	13587.13	12665.57	563.27

3	11	1	119.29	-75.13	634.01

5	11	1	9231.94	9112.67	525.70

7	11	1	302.64	0.00	699.32

9	11	1	162.31	0.00	438.82

-6	12	1	1923.26	2624.26	552.66

-4	12	1	565.74	30.19	478.86

-2	12	1	4018.13	3511.33	447.43

0	12	1	180.86	409.33	689.48

2	12	1	211.78	247.85	262.59

4	12	1	1969.52	1952.96	367.98

6	12	1	3280.81	3355.07	502.87

8	12	1	59.23	-379.14	424.07

-5	13	1	210.86	419.87	839.03

-3	13	1	665.88	549.08	452.89

-1	13	1	702.75	-184.67	836.97

1	13	1	1136.99	334.94	420.61

3	13	1	1927.76	1627.09	438.20

5	13	1	640.35	1159.95	436.03

7	13	1	144.85	213.44	755.47

-2	14	1	2925.66	2313.38	582.21

0	14	1	1230.54	1466.87	502.77

2	14	1	287.39	205.72	883.97

4	14	1	8.71	-759.68	759.68

-3	-15	2	295.26	1588.20	410.04

-1	-15	2	318.21	-209.23	837.64

1	-15	2	2424.68	2492.35	563.22

-6	-14	2	1510.89	2591.85	467.67

-4	-14	2	67.82	-292.08	424.07

-2	-14	2	2171.51	1825.17	532.31

0	-14	2	313.08	-920.49	920.49

2	-14	2	70.17	-905.02	905.02

4	-14	2	106.76	316.65	796.19

-9	-13	2	1498.60	1769.55	461.35

-7	-13	2	702.23	1317.94	384.08

-5	-13	2	638.87	-542.06	700.04

-3	-13	2	1167.22	257.00	680.42

-1	-13	2	795.96	653.01	369.34

1	-13	2	1021.39	431.14	813.12

3	-13	2	2505.73	3191.18	496.52

5	-13	2	11838.86	12145.13	810.47

-10	-12	2	49.92	-213.44	770.21

-8	-12	2	257.66	667.72	369.32

-6	-12	2	12.23	-659.28	659.28

-4	-12	2	65.18	0.00	543.43

-2	-12	2	36.12	224.67	648.75

0	-12	2	3538.41	4413.09	390.53

2	-12	2	2100.13	1498.64	400.29

4	-12	2	988.70	992.88	383.39

6	-12	2	120.66	0.00	742.13

8	-12	2	74.68	0.00	797.60

-11	-11	2	0.54	427.58	854.46

-9	-11	2	1731.79	1935.34	448.02

-7	-11	2	58.17	-404.41	599.60

-5	-11	2	224.50	0.00	506.93

-3	-11	2	8436.06	8505.53	477.22

-1	-11	2	1400.42	887.61	304.06

1	-11	2	350.58	169.21	311.75

3	-11	2	1397.23	1146.02	334.96

5	-11	2	325.33	410.75	662.81

7	-11	2	1327.65	2086.93	477.49

9	-11	2	1530.85	1472.53	488.74

-12	-10	2	1044.30	903.70	452.90

-10	-10	2	77.04	-707.02	707.02

-8	-10	2	218.21	-552.57	665.61

-6	-10	2	8118.76	8937.31	449.78

-4	-10	2	2602.28	3112.76	316.05

-2	-10	2	2229.38	1555.62	311.83

0	-10	2	4666.54	5475.59	367.43

2	-10	2	382.71	185.36	535.73

4	-10	2	85.53	136.91	589.07

6	-10	2	1266.78	2009.00	353.91

8	-10	2	3361.50	3730.86	523.95

10	-10	2	99.49	-454.97	454.97

-11	-9	2	1549.73	731.00	465.57

-9	-9	2	2651.16	2543.76	372.22

-7	-9	2	10749.39	10633.19	474.54

-5	-9	2	282.69	58.28	452.87

-3	-9	2	10673.63	10106.02	430.34

-1	-9	2	11622.20	11600.28	446.60

1	-9	2	4244.80	4730.15	359.70

3	-9	2	4634.11	4761.12	362.51

5	-9	2	11811.64	13194.08	557.58

7	-9	2	809.26	913.52	292.80

9	-9	2	1530.19	1178.31	404.47

-12	-8	2	5304.17	5149.14	550.74

-10	-8	2	1973.01	2573.06	347.62

-8	-8	2	58.18	-263.29	543.43

-6	-8	2	1176.36	1410.05	248.58

-4	-8	2	4417.69	4047.53	322.48

-2	-8	2	77534.00	69296.79	1839.76

0	-8	2	193.58	-252.06	252.06

2	-8	2	26333.95	32253.99	943.92

4	-8	2	35194.95	38597.75	1102.75

6	-8	2	9762.11	10714.43	516.67

8	-8	2	3157.53	3438.00	352.58

10	-8	2	467.40	380.56	685.99

-13	-7	2	10429.79	11396.17	756.93

-11	-7	2	533.14	-506.95	685.99

-9	-7	2	2603.52	2684.28	308.32

-7	-7	2	8355.86	8724.49	398.55

-5	-7	2	60871.75	58139.57	1211.33

-3	-7	2	58401.68	51750.30	1525.01

-1	-7	2	23745.24	22292.16	687.57

1	-7	2	30169.00	33343.44	849.20

3	-7	2	7897.94	9174.17	397.20

5	-7	2	27420.82	28549.54	772.49

7	-7	2	5009.10	5312.59	392.72

9	-7	2	3814.15	3844.92	413.71

11	-7	2	6373.15	5130.00	623.86

-14	-6	2	921.86	1053.25	443.07

-12	-6	2	620.84	851.00	339.84

-10	-6	2	9018.56	9696.42	473.01

-8	-6	2	1890.28	1771.16	277.40

-6	-6	2	18055.96	16670.42	476.68

-4	-6	2	5547.05	5470.12	287.46

-2	-6	2	359.56	259.10	164.30

0	-6	2	792.32	854.61	179.07

2	-6	2	229.46	34.40	362.30

4	-6	2	526.68	476.77	234.52

6	-6	2	569.15	53.36	543.47

8	-6	2	3006.63	3367.11	313.95

10	-6	2	1802.82	2219.08	375.00

12	-6	2	1458.51	1032.24	491.54

-13	-5	2	8602.12	9320.04	685.14

-11	-5	2	1833.62	2159.41	328.65

-9	-5	2	2426.35	2645.66	283.74

-7	-5	2	1461.43	1387.67	238.77

-5	-5	2	790.37	738.02	177.66

-3	-5	2	2187.42	2476.16	193.88

-1	-5	2	547.98	200.13	314.59

1	-5	2	1811.48	2202.06	191.76

3	-5	2	316.98	544.87	174.13

5	-5	2	1435.47	1165.77	256.33

7	-5	2	2275.19	1904.00	284.44

9	-5	2	736.59	494.32	292.10

11	-5	2	8.26	358.78	567.30

-14	-4	2	1922.76	1766.82	540.02

-12	-4	2	47.06	-530.09	530.09

-10	-4	2	4396.94	4745.98	367.40

-8	-4	2	6488.74	6563.17	360.52

-6	-4	2	30327.55	29509.96	782.91

-4	-4	2	88.42	266.80	145.34

-2	-4	2	295.30	127.79	249.97

0	-4	2	1156.84	1215.78	153.11

2	-4	2	9517.75	10921.60	296.32

4	-4	2	2255.94	2273.74	212.83

6	-4	2	183.51	-266.81	474.64

8	-4	2	2048.92	1952.37	278.81

10	-4	2	476.33	302.62	605.95

12	-4	2	25.02	-189.57	684.55

-13	-3	2	13907.87	14915.62	798.02

-11	-3	2	1034.07	1193.02	297.73

-9	-3	2	7552.66	7828.80	399.21

-7	-3	2	3183.21	3066.33	250.79

-5	-3	2	1511.93	1782.54	189.63

-3	-3	2	14079.92	13722.45	408.29

-1	-3	2	22931.15	22262.30	638.45

1	-3	2	61984.44	67767.81	1131.83

3	-3	2	10009.69	9158.73	271.71

5	-3	2	5824.06	5292.01	274.83

7	-3	2	3011.35	3085.03	282.37

9	-3	2	473.53	367.22	261.90

11	-3	2	2500.54	2468.56	396.09

13	-3	2	1974.23	1923.43	478.22

-14	-2	2	765.63	135.52	420.59

-12	-2	2	199.84	162.19	414.25

-10	-2	2	1034.26	1123.51	278.07

-8	-2	2	21189.65	20425.83	618.45

-6	-2	2	2535.34	2282.29	217.06

-4	-2	2	18924.04	18167.38	488.45

-2	-2	2	5040.79	5192.45	180.85

0	-2	2	1593.67	1590.23	127.89

2	-2	2	8197.84	7274.79	218.29

4	-2	2	688.58	568.80	153.79

6	-2	2	22687.68	23076.01	714.05

8	-2	2	42.79	134.10	214.84

10	-2	2	2183.81	2721.35	328.67

12	-2	2	284.12	179.74	707.74

-13	-1	2	1215.28	1175.47	417.10

-11	-1	2	908.26	288.60	549.81

-9	-1	2	3.30	215.55	191.67

-7	-1	2	110.05	128.49	174.13

-5	-1	2	3350.48	3533.71	201.67

-3	-1	2	1698.68	1782.38	149.64

-1	-1	2	66.51	45.64	208.53

1	-1	2	17.30	91.27	227.48

3	-1	2	4573.09	4215.76	203.19

5	-1	2	238.03	299.81	150.26

7	-1	2	57.90	346.84	201.51

9	-1	2	988.66	740.81	277.37

11	-1	2	3018.17	3852.33	374.35

13	-1	2	568.49	595.42	420.58

-14	0	2	252.46	-58.30	374.29

-12	0	2	408.36	337.04	400.57

-10	0	2	669.77	787.37	172.48

-8	0	2	9423.95	9472.10	309.37

-6	0	2	1428.58	1450.71	126.85

-4	0	2	4596.44	4641.28	145.36

-2	0	2	794.06	982.03	124.67

0	0	2	802.54	816.99	70.53

2	0	2	10552.37	10026.08	245.02

4	0	2	7371.07	7199.52	177.80

6	0	2	17595.57	16650.19	351.86

8	0	2	1461.22	1576.16	179.42

10	0	2	5428.40	5411.30	281.41

12	0	2	161.70	-204.24	434.95

-13	1	2	5.63	-629.79	629.79

-11	1	2	56.55	110.23	245.74

-9	1	2	448.11	335.63	244.35

-7	1	2	3191.18	3832.04	266.94

-5	1	2	10261.24	9851.49	306.83

-3	1	2	7842.32	7590.59	221.74

-1	1	2	1902.33	2194.09	141.96

1	1	2	5778.69	4976.45	182.33

3	1	2	198.97	247.86	122.17

5	1	2	4584.31	4130.88	232.62

7	1	2	86.38	224.68	424.08

9	1	2	8336.04	8799.81	435.77

11	1	2	12073.85	12875.55	578.61

13	1	2	1115.28	806.81	419.90

-14	2	2	653.40	0.00	415.67

-12	2	2	592.67	1138.18	310.35

-10	2	2	76.09	-224.68	224.68

-8	2	2	653.54	290.70	264.02

-6	2	2	2136.54	1949.10	224.76

-4	2	2	67.67	231.70	131.30

-2	2	2	5555.75	5213.14	205.40

0	2	2	3953.74	3963.31	172.29

2	2	2	5975.38	5569.87	201.89

4	2	2	1992.80	2051.08	181.23

6	2	2	12992.13	11673.49	389.84

8	2	2	3368.58	3009.23	292.21

10	2	2	219.84	657.19	242.93

12	2	2	3913.94	3926.35	408.09

-13	3	2	340.90	65.30	440.94

-11	3	2	672.13	99.00	289.99

-9	3	2	1209.07	1115.82	267.54

-7	3	2	1132.63	896.04	247.89

-5	3	2	4369.70	4081.96	250.86

-3	3	2	6813.15	6463.96	253.89

-1	3	2	388.06	443.78	139.03

1	3	2	4427.93	3911.66	189.12

3	3	2	7111.40	6356.44	244.75

5	3	2	5.50	-321.56	321.56

7	3	2	11902.15	12103.32	435.38

9	3	2	1451.32	1393.93	281.59

11	3	2	10347.59	10927.91	550.37

13	3	2	998.92	1249.16	454.31

-12	4	2	5.99	91.27	600.30

-10	4	2	3637.39	3648.96	370.87

-8	4	2	8.47	57.57	235.20

-6	4	2	736.48	1097.52	229.61

-4	4	2	405.64	614.39	181.16

-2	4	2	1691.64	1555.07	185.43

0	4	2	998.65	715.62	162.93

2	4	2	3705.58	3234.55	205.89

4	4	2	31530.35	26628.39	741.66

6	4	2	1255.68	805.47	228.93

8	4	2	13476.74	12909.30	481.09

10	4	2	9785.42	9793.32	515.22

12	4	2	209.67	-761.80	761.80

-13	5	2	4310.58	3830.86	582.99

-11	5	2	7709.13	8013.99	555.11

-9	5	2	4901.50	4959.73	373.03

-7	5	2	52267.82	51319.55	1272.81

-5	5	2	1187.98	1183.97	254.91

-3	5	2	26534.21	25010.28	740.18

-1	5	2	75574.97	76169.38	1625.27

1	5	2	108849.71	93075.89	1781.94

3	5	2	55389.29	46211.41	1373.37

5	5	2	1642.77	1522.56	245.10

7	5	2	38348.24	36491.40	1054.43

9	5	2	1340.56	1555.41	271.06

11	5	2	5109.26	4962.32	469.26

13	5	2	212.91	141.83	385.46

-12	6	2	3437.20	3078.36	550.63

-10	6	2	20500.39	18598.22	709.98

-8	6	2	5350.89	4956.55	385.00

-6	6	2	10214.21	10264.44	435.92

-4	6	2	18969.45	19481.72	540.83

-2	6	2	4867.62	4918.93	311.30

0	6	2	151998.06	139779.27	2375.08

2	6	2	651.88	117.26	400.25

4	6	2	3199.29	3153.34	284.50

6	6	2	379.84	-108.83	494.31

8	6	2	2035.77	2180.57	302.68

10	6	2	5289.87	5700.13	422.91

12	6	2	1590.53	2035.01	463.46

-11	7	2	335.15	-452.87	452.87

-9	7	2	576.35	387.59	335.63

-7	7	2	11207.50	10351.15	503.39

-5	7	2	2963.30	2378.28	302.73

-3	7	2	6802.77	6288.16	376.01

-1	7	2	18426.59	19081.85	611.23

1	7	2	8677.33	7608.09	372.64

3	7	2	10.63	-143.93	461.98

5	7	2	13952.01	12688.17	472.72

7	7	2	1543.83	1668.52	286.51

9	7	2	3296.27	3514.60	370.14

11	7	2	1147.83	1031.51	434.65

-10	8	2	1687.85	1151.65	502.09

-8	8	2	140.44	-202.91	299.10

-6	8	2	9.35	-135.51	678.93

-4	8	2	1035.17	811.74	287.20

-2	8	2	4336.49	4458.28	373.05

0	8	2	4.17	-50.55	510.43

2	8	2	1733.17	1087.13	269.67

4	8	2	4358.10	4168.71	339.31

6	8	2	1057.32	65.30	580.71

8	8	2	571.33	620.70	270.33

10	8	2	62.30	530.79	373.52

-9	9	2	1460.81	2191.59	482.42

-7	9	2	2000.77	1948.06	388.35

-5	9	2	1809.42	1796.36	337.08

-3	9	2	0.41	16.15	290.67

-1	9	2	2976.11	2819.35	340.65

1	9	2	1920.95	1952.34	273.89

3	9	2	627.99	-124.28	518.90

5	9	2	2482.99	2825.40	341.32

7	9	2	191.64	-284.36	284.36

9	9	2	206.01	645.95	349.65

11	9	2	61.99	320.16	404.41

-8	10	2	30.56	0.00	705.62

-6	10	2	349.01	211.34	325.79

-4	10	2	3229.53	3374.85	403.86

-2	10	2	3329.86	3533.69	384.91

0	10	2	948.10	1098.92	305.45

2	10	2	833.30	271.74	636.87

4	10	2	403.89	292.09	462.01

6	10	2	24.65	-285.76	285.76

8	10	2	6.00	-339.82	386.86

10	10	2	97.77	-210.63	760.39

-7	11	2	11501.50	12436.52	763.36

-5	11	2	2079.17	1437.52	443.12

-3	11	2	4114.64	4329.72	480.46

-1	11	2	1854.42	2212.79	353.93

1	11	2	1516.05	454.34	741.55

3	11	2	100.15	531.50	266.10

5	11	2	1197.28	871.42	371.46

7	11	2	2272.49	2077.30	455.77

9	11	2	1769.03	-211.37	884.80

-6	12	2	204.99	307.53	851.67

-4	12	2	13.01	-470.41	470.41

-2	12	2	16.11	0.00	743.53

0	12	2	10.00	340.52	681.74

2	12	2	244.51	86.36	674.04

4	12	2	3128.52	2926.61	468.45

6	12	2	316.52	0.00	431.81

8	12	2	480.10	-537.84	840.46

-5	13	2	174.73	0.00	949.96

-3	13	2	274.60	0.00	881.87

-1	13	2	548.31	606.65	450.07

1	13	2	225.61	285.06	822.18

3	13	2	336.83	0.00	718.28

5	13	2	732.28	621.41	478.87

-2	14	2	1422.12	1806.06	582.12

0	14	2	841.50	212.05	1048.33

2	14	2	918.07	106.73	832.07

-5	-15	3	1872.28	2773.81	513.33

-3	-15	3	36.07	-453.56	453.56

-1	-15	3	2406.58	3094.19	511.95

1	-15	3	1959.07	1406.58	601.11

-6	-14	3	167.80	-867.81	867.81

-4	-14	3	1580.22	1273.12	490.85

-2	-14	3	623.31	587.70	442.35

0	-14	3	3170.95	2515.05	545.71

2	-14	3	914.66	615.10	502.05

4	-14	3	2403.78	2478.30	566.03

-9	-13	3	4.85	35.11	379.14

-7	-13	3	1674.01	-96.91	943.08

-5	-13	3	18.30	-266.10	595.38

-3	-13	3	9894.41	9158.13	551.74

-1	-13	3	11.58	0.00	609.43

1	-13	3	6825.23	8583.14	517.12

3	-13	3	12.32	452.16	793.38

5	-13	3	1546.06	-794.20	992.93

-10	-12	3	288.41	313.85	653.68

-8	-12	3	732.35	1150.83	404.44

-6	-12	3	1139.77	1197.94	318.79

-4	-12	3	219.28	636.12	269.61

-2	-12	3	2824.12	2560.00	352.57

0	-12	3	4066.81	3762.22	432.70

2	-12	3	5937.87	5778.63	486.18

4	-12	3	233.84	-429.70	671.23

6	-12	3	7048.90	7823.47	707.52

8	-12	3	1169.00	1014.65	530.15

-11	-11	3	824.34	872.78	445.87

-9	-11	3	8297.43	7886.44	644.38

-7	-11	3	324.02	0.00	317.36

-5	-11	3	10954.63	11096.94	546.94

-3	-11	3	23008.67	22241.14	675.92

-1	-11	3	29563.55	28612.59	864.64

1	-11	3	11242.59	12227.68	537.84

3	-11	3	2243.57	2823.89	396.79

5	-11	3	7683.16	8588.29	568.48

7	-11	3	7235.39	7778.00	651.33

9	-11	3	5575.38	5051.51	686.32

-12	-10	3	4316.92	5074.09	555.59

-10	-10	3	2130.72	2414.36	443.83

-8	-10	3	3615.64	3976.21	375.07

-6	-10	3	7695.47	8831.55	456.79

-4	-10	3	3922.38	3843.16	339.29

-2	-10	3	6584.31	5500.22	375.96

0	-10	3	36.88	229.59	235.21

2	-10	3	215.73	-369.32	657.19

4	-10	3	1451.83	1831.41	318.81

6	-10	3	298.58	80.04	322.98

8	-10	3	2294.71	3040.12	451.56

10	-10	3	990.59	436.05	830.67

-11	-9	3	7059.26	8974.43	656.94

-9	-9	3	1892.00	-230.34	716.30

-7	-9	3	1523.63	1099.70	294.94

-5	-9	3	42.43	141.83	221.87

-3	-9	3	280.65	244.34	242.24

-1	-9	3	147.82	-297.00	569.42

1	-9	3	22.88	-103.21	501.30

3	-9	3	3007.08	3589.20	340.66

5	-9	3	70.69	132.00	520.26

7	-9	3	104.05	-681.05	681.05

9	-9	3	351.66	-124.98	386.17

-12	-8	3	3320.25	3262.36	505.68

-10	-8	3	30.18	337.71	256.97

-8	-8	3	424.62	64.60	267.52

-6	-8	3	9860.96	11061.27	437.30

-4	-8	3	88.80	-23.87	226.78

-2	-8	3	6537.94	6062.12	340.18

0	-8	3	12767.71	13478.27	446.77

2	-8	3	190.70	589.78	233.11

4	-8	3	26.44	-54.76	461.99

6	-8	3	68.42	-289.97	289.97

8	-8	3	2937.48	2241.14	384.88

10	-8	3	668.37	192.39	828.54

-13	-7	3	7763.40	9357.03	656.26

-11	-7	3	7109.08	7470.49	510.82

-9	-7	3	20520.86	21455.49	648.95

-7	-7	3	1656.40	2190.36	243.69

-5	-7	3	22851.04	22593.99	648.99

-3	-7	3	2142.79	2670.42	252.85

-1	-7	3	2320.45	2467.56	229.69

1	-7	3	14897.48	17486.71	530.80

3	-7	3	94.42	77.93	234.51

5	-7	3	36213.25	34879.77	1052.84

7	-7	3	241.65	330.00	506.93

9	-7	3	1468.98	1892.47	353.92

11	-7	3	51.90	-300.50	756.17

-14	-6	3	24.66	-429.69	607.32

-12	-6	3	469.09	176.24	543.45

-10	-6	3	972.20	-71.62	575.09

-8	-6	3	2.02	111.63	393.88

-6	-6	3	2776.22	2818.09	266.92

-4	-6	3	5761.03	5890.70	286.07

-2	-6	3	17478.09	16861.71	450.29

0	-6	3	603.96	599.67	184.68

2	-6	3	3406.13	3933.64	259.25

4	-6	3	251.49	-390.39	492.90

6	-6	3	656.63	629.84	242.95

8	-6	3	72.05	136.91	538.52

10	-6	3	2735.68	2717.23	405.93

12	-6	3	2348.85	2066.06	498.61

-13	-5	3	697.66	160.79	384.08

-11	-5	3	692.13	958.45	258.39

-9	-5	3	804.50	237.34	536.46

-7	-5	3	4.41	-193.78	193.78

-5	-5	3	881.83	831.43	188.20

-3	-5	3	259.42	-14.75	154.47

-1	-5	3	374.39	337.74	149.56

1	-5	3	380.11	-249.27	348.98

3	-5	3	4997.03	5021.47	264.25

5	-5	3	1205.96	808.98	244.38

7	-5	3	2.88	228.89	498.49

9	-5	3	3.96	-289.27	511.83

11	-5	3	961.68	667.77	438.16

-14	-4	3	37.18	308.22	589.77

-12	-4	3	0.79	-331.39	549.75

-10	-4	3	3848.18	3902.75	342.09

-8	-4	3	2916.18	3073.73	287.28

-6	-4	3	11862.10	11656.21	369.40

-4	-4	3	8545.12	9064.62	289.14

-2	-4	3	705.36	664.33	132.72

0	-4	3	903.49	820.28	134.84

2	-4	3	808.35	672.75	158.71

4	-4	3	35857.38	33614.75	809.47

6	-4	3	6896.81	6599.09	353.54

8	-4	3	8555.52	8420.48	442.11

10	-4	3	6528.20	6494.26	448.97

12	-4	3	384.62	-96.89	747.07

-13	-3	3	291.23	679.66	368.62

-11	-3	3	28.39	145.34	325.08

-9	-3	3	6.19	164.99	494.28

-7	-3	3	865.93	689.57	212.77

-5	-3	3	3037.08	3186.87	214.28

-3	-3	3	1979.65	1988.83	159.47

-1	-3	3	2576.58	2385.20	165.85

1	-3	3	7467.19	7535.75	225.22

3	-3	3	780.72	678.36	151.68

5	-3	3	426.54	492.92	180.45

7	-3	3	632.43	203.63	252.08

9	-3	3	3933.92	3692.03	347.01

11	-3	3	29.91	-85.66	459.88

13	-3	3	4373.86	3801.38	531.72

-14	-2	3	73.38	-101.10	645.94

-12	-2	3	2539.13	2420.12	376.43

-10	-2	3	372.72	216.96	244.34

-8	-2	3	602.06	865.07	207.14

-6	-2	3	283.83	50.55	159.39

-4	-2	3	661.52	785.09	134.13

-2	-2	3	9788.56	10032.97	328.44

0	-2	3	414.39	-78.65	136.93

2	-2	3	181.14	-285.77	285.77

4	-2	3	4930.42	4645.97	234.76

6	-2	3	19743.81	19124.48	569.88

8	-2	3	3937.64	4287.93	321.74

10	-2	3	5533.43	6374.95	408.88

12	-2	3	552.97	0.00	717.59

-13	-1	3	275.24	338.42	351.76

-11	-1	3	79.59	71.62	503.41

-9	-1	3	1627.47	1578.69	257.03

-7	-1	3	2433.16	2727.42	234.60

-5	-1	3	14298.25	15574.53	411.39

-3	-1	3	5963.25	6487.33	209.65

-1	-1	3	2.36	127.08	207.82

1	-1	3	1763.66	1528.18	149.66

3	-1	3	1364.69	1224.22	148.90

5	-1	3	103.93	-136.91	327.89

7	-1	3	133.82	263.29	208.53

9	-1	3	4885.42	4834.14	350.56

11	-1	3	5575.39	6073.36	419.41

13	-1	3	338.19	512.55	379.15

-14	0	3	641.75	1102.52	271.38

-12	0	3	614.93	624.58	263.60

-10	0	3	4803.76	4822.40	257.82

-8	0	3	864.86	853.13	202.23

-6	0	3	1757.77	1579.98	135.58

-4	0	3	11604.44	12864.00	266.01

-2	0	3	483.90	478.08	90.57

0	0	3	170.93	48.67	166.41

2	0	3	2213.84	2066.34	109.71

4	0	3	25083.70	24334.06	446.13

6	0	3	4467.25	4279.57	299.68

8	0	3	11926.30	11732.10	319.18

10	0	3	1322.16	1568.47	210.65

12	0	3	4807.23	5487.84	378.73

-13	1	3	25788.45	25639.76	986.93

-11	1	3	389.92	459.20	251.36

-9	1	3	7418.35	7435.70	395.68

-7	1	3	19081.51	18388.59	557.12

-5	1	3	8942.57	9815.44	307.41

-3	1	3	53481.26	53569.91	1117.69

-1	1	3	5751.42	5906.68	200.55

1	1	3	223389.92	223411.92	2068.61

3	1	3	90680.84	86211.25	1513.73

5	1	3	38648.02	34438.68	818.34

7	1	3	9736.14	9752.49	412.74

9	1	3	134.99	-482.35	482.35

11	1	3	18057.36	19604.57	695.04

13	1	3	12.79	-102.51	700.70

-14	2	3	6802.68	6335.00	647.76

-12	2	3	2417.71	2390.57	351.84

-10	2	3	10230.40	9478.21	485.05

-8	2	3	82.47	-256.97	420.56

-6	2	3	191630.25	188392.89	2796.11

-4	2	3	34668.20	36977.45	762.18

-2	2	3	27619.47	25431.09	561.31

0	2	3	92664.27	96085.24	1415.39

2	2	3	119181.98	113995.18	1691.06

4	2	3	79707.41	72884.16	1580.11

6	2	3	13187.04	12026.26	410.21

8	2	3	25209.35	23147.10	723.50

10	2	3	4477.57	4603.96	396.19

12	2	3	5081.49	5394.25	570.40

-13	3	3	3258.41	3803.12	483.91

-11	3	3	1721.74	1554.05	304.77

-9	3	3	9023.05	9066.11	439.32

-7	3	3	7710.34	7452.37	380.28

-5	3	3	142.94	182.55	332.81

-3	3	3	20519.89	20404.59	585.49

-1	3	3	3141.78	3200.75	193.94

1	3	3	1804.63	2038.45	170.69

3	3	3	22881.03	22007.12	613.13

5	3	3	1247.90	1211.39	212.78

7	3	3	54.88	-362.99	454.97

9	3	3	734.38	1293.39	250.67

11	3	3	2874.22	3152.01	392.60

13	3	3	1308.93	910.04	431.15

-12	4	3	1008.19	645.30	348.98

-10	4	3	4253.65	3231.25	377.92

-8	4	3	530.69	-592.62	592.62

-6	4	3	198.87	356.68	212.74

-4	4	3	961.24	1068.09	199.43

-2	4	3	12112.68	12553.96	357.60

0	4	3	1833.81	1585.31	181.22

2	4	3	619.62	158.70	169.93

4	4	3	933.46	833.54	199.43

6	4	3	2040.19	2205.28	278.12

8	4	3	1404.73	1381.28	265.44

10	4	3	970.35	787.14	311.07

12	4	3	149.20	396.69	672.63

-13	5	3	6.16	214.14	605.21

-11	5	3	1613.28	1438.15	354.62

-9	5	3	1580.02	1612.33	294.94

-7	5	3	814.23	846.13	242.95

-5	5	3	12137.48	11196.48	435.42

-3	5	3	466.80	202.92	214.16

-1	5	3	5159.69	5681.49	285.34

1	5	3	622.35	473.98	192.40

3	5	3	12105.40	10785.26	396.82

5	5	3	150.21	168.51	223.27

7	5	3	25.04	-354.56	433.90

9	5	3	2371.48	2226.98	341.32

11	5	3	28.54	-343.33	343.33

-12	6	3	917.28	-819.43	819.43

-10	6	3	2675.81	2064.77	376.44

-8	6	3	2861.45	2659.07	339.93

-6	6	3	522.42	-285.78	508.36

-4	6	3	146.95	84.25	230.30

-2	6	3	223.36	-42.13	437.43

0	6	3	3432.79	2918.96	273.28

2	6	3	257.92	-84.96	426.20

4	6	3	5304.23	4672.70	338.68

6	6	3	178.85	219.06	209.93

8	6	3	642.58	1155.05	222.58

10	6	3	2.25	0.00	637.51

12	6	3	555.43	139.02	447.26

-11	7	3	733.56	724.62	424.10

-9	7	3	12750.14	11380.59	597.61

-7	7	3	3367.10	3441.69	356.11

-5	7	3	19391.92	18290.26	582.13

-3	7	3	5096.73	5515.58	361.15

-1	7	3	593.33	629.84	266.12

1	7	3	542.96	605.26	247.16

3	7	3	1380.20	1316.00	248.59

5	7	3	4051.02	4227.51	316.82

7	7	3	76.16	206.42	429.69

9	7	3	4579.82	4057.35	436.92

11	7	3	523.43	565.22	429.71

-10	8	3	1333.21	1009.06	430.45

-8	8	3	7252.32	6469.34	488.34

-6	8	3	633.76	473.96	273.84

-4	8	3	730.01	-308.95	608.78

-2	8	3	2324.70	2267.11	317.45

0	8	3	90.28	271.02	494.29

2	8	3	5023.92	4573.82	352.70

4	8	3	337.64	-184.66	489.39

6	8	3	5317.50	5571.18	381.48

8	8	3	1583.32	1987.29	321.62

10	8	3	653.91	719.70	398.12

-9	9	3	1379.21	1296.96	460.64

-7	9	3	695.56	843.99	348.97

-5	9	3	309.90	292.79	662.11

-3	9	3	1184.10	1154.43	301.25

-1	9	3	2015.23	2290.85	324.45

1	9	3	6.39	-436.71	525.88

3	9	3	6.77	-396.69	511.83

5	9	3	23.07	-200.80	257.67

7	9	3	519.40	330.01	558.91

9	9	3	21.51	548.34	377.73

-8	10	3	194.88	492.18	896.60

-6	10	3	3.70	0.00	675.42

-4	10	3	7766.95	7787.46	501.03

-2	10	3	1037.45	1373.48	330.03

0	10	3	4801.15	4220.63	375.84

2	10	3	183.61	288.57	490.08

4	10	3	42.97	-308.93	578.54

6	10	3	345.21	0.00	655.79

8	10	3	930.09	0.00	789.94

-7	11	3	4062.44	3247.82	580.17

-5	11	3	432.93	816.58	428.30

-3	11	3	134.83	-671.22	839.03

-1	11	3	284.64	-60.38	334.21

1	11	3	68.48	159.38	628.39

3	11	3	159.75	-248.55	718.26

5	11	3	15.32	-447.24	663.49

7	11	3	4796.63	5612.48	532.45

-6	12	3	569.06	316.67	707.06

-4	12	3	1103.47	770.99	497.85

-2	12	3	1832.40	2395.33	509.82

0	12	3	564.13	-89.17	719.00

2	12	3	18.41	-180.44	722.47

4	12	3	22.66	0.00	615.04

6	12	3	1310.93	1200.05	488.73

-3	13	3	794.30	1523.68	459.21

-1	13	3	135.15	-697.20	725.28

1	13	3	341.70	858.70	382.66

3	13	3	1350.68	1534.30	445.89

5	13	3	67.76	108.12	709.13

0	14	3	8893.00	10189.80	809.51

-5	-15	4	2825.64	3231.26	515.48

-3	-15	4	1285.36	410.78	821.56

-1	-15	4	10165.69	9671.26	783.62

1	-15	4	5947.66	6284.64	668.09

-8	-14	4	4393.47	4444.07	573.16

-6	-14	4	2601.88	2497.32	531.63

-4	-14	4	3101.57	3045.28	549.92

-2	-14	4	1849.71	1406.58	522.46

0	-14	4	1995.01	2339.89	509.83

2	-14	4	647.05	386.18	773.07

4	-14	4	316.08	-209.23	518.87

-9	-13	4	3654.10	3831.33	561.88

-7	-13	4	2354.56	2729.73	535.13

-5	-13	4	912.46	787.13	351.09

-3	-13	4	1911.79	2057.59	386.24

-1	-13	4	878.56	1089.77	351.79

1	-13	4	40.28	-169.21	708.43

3	-13	4	546.74	180.45	744.27

5	-13	4	387.34	497.11	476.75

-10	-12	4	566.48	412.16	651.59

-8	-12	4	4671.00	5635.68	549.31

-6	-12	4	2768.83	2585.22	363.80

-4	-12	4	1115.89	857.38	334.95

-2	-12	4	522.18	255.58	313.86

0	-12	4	4387.19	4646.76	399.00

2	-12	4	1092.59	1442.30	328.62

4	-12	4	6050.09	7324.84	531.83

6	-12	4	3341.55	3303.80	583.64

-11	-11	4	9763.77	11838.13	736.50

-9	-11	4	8466.05	8016.63	524.23

-7	-11	4	1887.94	2084.28	308.29

-5	-11	4	4020.38	4032.69	372.99

-3	-11	4	1225.03	1468.32	273.86

-1	-11	4	22049.07	23166.72	685.02

1	-11	4	43.51	134.10	500.60

3	-11	4	4284.66	4962.12	418.66

5	-11	4	5239.77	6411.04	474.19

7	-11	4	247.54	346.15	414.25

9	-11	4	4638.46	5644.59	597.05

-12	-10	4	2375.97	2972.68	485.97

-10	-10	4	2.61	90.57	357.37

-8	-10	4	1496.46	1893.19	320.21

-6	-10	4	0.26	-263.29	518.15

-4	-10	4	402.73	135.51	254.17

-2	-10	4	2138.10	2265.64	282.33

0	-10	4	3571.71	4085.39	344.20

2	-10	4	9132.99	10425.77	515.24

4	-10	4	453.26	327.90	302.62

6	-10	4	1206.41	1696.51	327.93

8	-10	4	47.70	-878.34	878.34

-13	-9	4	245.70	-108.83	642.44

-11	-9	4	2837.69	3470.81	474.76

-9	-9	4	207.89	-302.61	596.10

-7	-9	4	595.37	-664.24	664.24

-5	-9	4	557.87	-281.56	480.98

-3	-9	4	251.77	-358.09	514.66

-1	-9	4	90.06	87.06	251.36

1	-9	4	20.55	-523.77	523.77

3	-9	4	5452.99	6747.20	394.17

5	-9	4	131.96	-402.31	615.05

7	-9	4	693.97	402.34	648.79

9	-9	4	175.33	381.95	688.07

-12	-8	4	1966.18	2391.84	424.15

-10	-8	4	1060.38	1373.48	317.39

-8	-8	4	2160.73	2060.52	294.26

-6	-8	4	6941.59	7259.73	368.96

-4	-8	4	1020.75	1566.64	232.43

-2	-8	4	9133.65	8998.19	388.84

0	-8	4	139.52	-480.25	503.42

2	-8	4	818.89	938.83	264.02

4	-8	4	5888.00	6203.15	377.33

6	-8	4	5747.68	6653.57	417.34

8	-8	4	16620.78	14969.28	653.44

10	-8	4	229.60	-130.59	426.19

-13	-7	4	13.10	99.70	499.20

-11	-7	4	756.14	1558.80	291.40

-9	-7	4	544.90	180.45	253.48

-7	-7	4	273.62	-214.85	462.00

-5	-7	4	32.94	-271.72	457.07

-3	-7	4	20.01	-39.32	429.69

-1	-7	4	2044.47	1890.07	228.97

1	-7	4	3367.34	3100.21	271.87

3	-7	4	4101.54	4852.56	329.50

5	-7	4	14158.47	13241.39	495.95

7	-7	4	186.05	-135.51	459.89

9	-7	4	411.83	337.02	304.02

11	-7	4	162.30	-203.61	594.69

-14	-6	4	244.53	70.91	381.95

-12	-6	4	39.95	829.89	240.82

-10	-6	4	2.08	-176.93	268.20

-8	-6	4	280.90	-152.36	238.02

-6	-6	4	1091.87	1065.28	217.69

-4	-6	4	246.08	221.87	414.26

-2	-6	4	57.48	-339.12	339.12

0	-6	4	4085.38	4145.19	250.86

2	-6	4	460.69	561.73	184.67

4	-6	4	7734.30	7481.66	366.95

6	-6	4	4004.98	3652.22	327.36

8	-6	4	4072.36	4073.45	375.10

10	-6	4	6438.84	6798.84	497.42

12	-6	4	457.03	286.47	432.51

-13	-5	4	519.83	987.91	350.37

-11	-5	4	47.08	0.00	457.07

-9	-5	4	6076.81	5924.85	377.33

-7	-5	4	2446.10	2249.69	270.41

-5	-5	4	2992.46	2902.02	235.34

-3	-5	4	20991.64	22698.55	619.33

-1	-5	4	2041.78	1950.70	178.42

1	-5	4	5738.83	6466.24	260.11

3	-5	4	700.91	613.72	172.74

5	-5	4	338.72	709.16	209.94

7	-5	4	2858.33	2359.95	292.18

9	-5	4	107.25	75.13	584.16

11	-5	4	2064.25	2185.40	462.78

-14	-4	4	3429.59	2552.30	496.55

-12	-4	4	1801.97	1731.02	319.52

-10	-4	4	386.32	-535.73	535.73

-8	-4	4	264.51	322.98	228.19

-6	-4	4	13050.13	13757.72	400.44

-4	-4	4	18556.91	19208.22	574.61

-2	-4	4	5660.74	6287.12	223.61

0	-4	4	7696.26	6719.87	237.81

2	-4	4	3154.51	3227.11	212.89

4	-4	4	14.23	111.63	322.27

6	-4	4	3042.93	3082.93	292.91

8	-4	4	16752.13	17322.87	580.45

10	-4	4	201.34	121.47	272.42

12	-4	4	4172.14	4520.59	553.48

-13	-3	4	4601.88	5113.04	578.11

-11	-3	4	73.16	36.51	240.82

-9	-3	4	21050.26	20621.70	668.92

-7	-3	4	19778.86	19714.77	568.47

-5	-3	4	11984.96	12080.36	346.32

-3	-3	4	21417.26	23448.05	550.18

-1	-3	4	4550.87	5125.83	191.95

1	-3	4	14767.71	13733.48	431.51

3	-3	4	10613.96	10478.28	318.10

5	-3	4	108311.38	107329.50	2154.06

7	-3	4	74.07	294.89	203.61

9	-3	4	5313.48	5803.75	389.91

11	-3	4	1285.48	1305.39	341.97

13	-3	4	128.62	-728.09	728.09

-14	-2	4	295.08	-433.21	433.21

-12	-2	4	33727.34	34312.93	1073.95

-10	-2	4	4468.95	4476.33	358.28

-8	-2	4	1346.13	1836.38	228.23

-6	-2	4	50549.47	50982.93	1387.34

-4	-2	4	133006.95	150719.19	2011.50

-2	-2	4	327355.44	355016.19	2719.95

0	-2	4	4095.31	4252.38	183.51

2	-2	4	92324.28	90769.19	1498.20

4	-2	4	65057.33	67900.38	1542.95

6	-2	4	32504.00	31513.86	899.11

8	-2	4	7755.88	7326.17	400.61

10	-2	4	142.49	-582.05	582.05

12	-2	4	28835.03	30105.08	1086.47

-13	-1	4	5805.14	6031.87	572.56

-11	-1	4	90.00	35.81	278.04

-9	-1	4	8310.03	8146.70	400.66

-7	-1	4	7971.52	8613.13	352.93

-5	-1	4	45719.96	53011.46	1299.24

-3	-1	4	19115.66	21775.93	514.07

-1	-1	4	4669.10	5048.42	192.01

1	-1	4	1780.22	1721.86	151.74

3	-1	4	946.72	891.17	150.99

5	-1	4	1335.95	1280.95	209.98

7	-1	4	12.53	-484.45	484.45

9	-1	4	6059.69	6621.51	401.90

11	-1	4	449.22	214.85	313.86

13	-1	4	281.49	247.15	407.23

-14	0	4	471.44	-579.79	579.79

-12	0	4	1186.22	1389.75	218.43

-10	0	4	8356.71	8306.70	309.68

-8	0	4	706.18	793.54	167.57

-6	0	4	518.37	261.10	156.94

-4	0	4	5366.52	6196.42	170.38

-2	0	4	10979.51	11641.64	239.03

0	0	4	1313.54	1276.25	129.25

2	0	4	3974.89	3713.87	160.96

4	0	4	964.35	1082.02	215.94

6	0	4	60.32	-181.23	296.75

8	0	4	55.75	210.06	176.45

10	0	4	224.98	-264.01	264.01

12	0	4	3201.38	3364.56	634.91

-13	1	4	1312.56	0.00	757.67

-11	1	4	164.41	-18.26	248.55

-9	1	4	1442.47	1796.33	267.55

-7	1	4	1462.78	1544.99	236.66

-5	1	4	6917.82	6513.50	284.05

-3	1	4	3538.23	3749.93	198.18

-1	1	4	258.21	4.92	126.39

1	1	4	5384.70	5094.64	212.36

3	1	4	11786.49	12612.53	382.97

5	1	4	295.25	223.28	188.88

7	1	4	1065.08	1056.13	237.35

9	1	4	1094.04	1247.10	256.30

11	1	4	657.93	751.30	314.56

13	1	4	780.34	-793.44	793.44

-14	2	4	5861.91	5616.47	611.88

-12	2	4	2432.79	2174.27	368.00

-10	2	4	9406.35	9723.17	489.22

-8	2	4	4868.45	5037.54	337.24

-6	2	4	14036.85	14223.63	430.02

-4	2	4	2692.56	2795.98	214.97

-2	2	4	634.80	645.34	148.87

0	2	4	1658.24	2197.86	178.41

2	2	4	1293.34	1157.42	172.07

4	2	4	4847.30	4584.73	265.64

6	2	4	1227.52	1216.27	220.50

8	2	4	1863.74	878.54	298.47

10	2	4	1177.58	1434.59	293.52

12	2	4	171.90	362.29	349.65

-13	3	4	1864.27	1686.06	495.78

-11	3	4	2729.79	2083.06	371.52

-9	3	4	819.97	794.16	261.91

-7	3	4	8017.57	8276.31	388.02

-5	3	4	11665.29	11222.26	383.43

-3	3	4	33.74	-94.78	165.70

-1	3	4	30017.52	31686.29	709.12

1	3	4	18169.79	18747.27	553.40

3	3	4	13.87	-61.79	178.33

5	3	4	1198.09	1121.48	233.85

7	3	4	1187.84	768.23	254.20

9	3	4	1456.43	2095.43	319.51

11	3	4	490.86	357.39	644.56

13	3	4	1737.88	2763.94	433.27

-12	4	4	3637.33	2333.95	536.61

-10	4	4	1651.42	1364.44	307.58

-8	4	4	16272.40	15559.61	541.05

-6	4	4	636.54	195.20	530.84

-4	4	4	11364.46	11221.49	408.73

-2	4	4	2142.10	2001.84	220.55

0	4	4	3100.85	3283.70	236.06

2	4	4	14057.48	12940.33	438.57

4	4	4	206.69	260.49	397.40

6	4	4	14317.86	13525.85	485.43

8	4	4	43.72	-66.00	478.84

10	4	4	2179.57	2346.98	351.84

12	4	4	788.68	810.29	413.57

-13	5	4	259.05	108.13	657.89

-11	5	4	388.89	563.11	327.19

-9	5	4	2811.50	2729.26	321.67

-7	5	4	1270.08	1044.20	284.40

-5	5	4	3465.29	3785.59	313.30

-3	5	4	731.83	931.81	231.72

-1	5	4	3.24	-375.63	375.63

1	5	4	102.07	77.93	386.87

3	5	4	626.44	-177.65	438.86

5	5	4	3663.78	3351.49	308.38

7	5	4	233.36	253.47	429.70

9	5	4	838.78	623.53	279.46

11	5	4	1285.99	482.41	813.14

-12	6	4	966.48	0.00	844.71

-10	6	4	3.59	-174.12	590.47

-8	6	4	0.72	142.53	504.11

-6	6	4	1287.66	1571.57	268.25

-4	6	4	82.22	63.89	235.91

-2	6	4	7408.75	6761.38	370.44

0	6	4	2150.77	2234.86	288.66

2	6	4	615.87	-93.39	494.33

4	6	4	1270.65	1422.72	236.65

6	6	4	1339.36	1131.28	280.19

8	6	4	191.12	148.85	494.29

10	6	4	1753.50	2235.20	431.87

-11	7	4	75.43	-101.10	735.81

-9	7	4	107.95	406.52	306.12

-7	7	4	1609.70	1661.49	313.90

-5	7	4	5879.39	5539.56	411.74

-3	7	4	8.15	273.82	480.94

-1	7	4	1254.30	1673.42	270.36

1	7	4	5783.80	5421.24	366.80

3	7	4	206.92	111.64	480.95

5	7	4	3178.05	3260.47	321.69

7	7	4	2981.06	2350.04	325.18

9	7	4	3054.83	3123.95	429.82

11	7	4	4295.27	4388.56	591.42

-10	8	4	34.37	-669.81	669.81

-8	8	4	354.94	0.00	315.26

-6	8	4	5487.67	5713.82	427.85

-4	8	4	866.41	323.00	544.89

-2	8	4	727.88	690.23	268.93

0	8	4	6102.76	6647.98	399.12

2	8	4	205.56	392.49	209.93

4	8	4	644.42	331.42	287.89

6	8	4	43.85	-645.24	645.24

8	8	4	1712.32	1172.02	332.15

10	8	4	1350.68	508.39	856.68

-9	9	4	2963.84	3328.94	532.35

-7	9	4	358.55	589.79	332.11

-5	9	4	68.86	306.12	611.54

-3	9	4	3781.90	3551.43	381.41

-1	9	4	1898.05	1942.47	329.36

1	9	4	1981.67	2563.30	290.04

3	9	4	1296.78	742.24	315.29

5	9	4	2375.71	2201.68	337.10

7	9	4	3716.18	3713.47	390.52

9	9	4	3339.82	2747.53	483.21

-8	10	4	1254.43	605.99	501.36

-6	10	4	6943.20	6643.17	600.03

-4	10	4	36.07	245.74	584.85

-2	10	4	591.75	876.99	297.71

0	10	4	13075.15	12902.85	582.21

2	10	4	6490.69	6072.02	458.11

4	10	4	11672.51	10142.82	570.83

6	10	4	735.09	1053.24	352.48

8	10	4	5811.31	6597.91	642.09

-7	11	4	11526.82	10929.20	807.62

-5	11	4	256.87	377.04	718.27

-3	11	4	10649.52	11630.70	657.90

-1	11	4	9026.61	9098.23	551.68

1	11	4	11186.74	9927.70	558.14

3	11	4	2988.47	2414.59	417.88

5	11	4	66.10	-405.82	405.82

7	11	4	3400.34	2851.48	556.95

-6	12	4	525.37	-870.65	949.29

-4	12	4	988.32	1443.67	473.97

-2	12	4	1741.27	2886.15	492.26

0	12	4	2581.85	2800.02	528.12

2	12	4	8874.54	8090.57	688.68

4	12	4	197.51	200.10	823.58

6	12	4	1147.15	1115.06	450.80

-3	13	4	144.56	827.79	489.37

-1	13	4	6143.95	5925.77	679.34

1	13	4	1203.23	-834.20	1010.45

3	13	4	17.69	-772.32	772.32

-5	-15	5	179.77	175.53	445.84

-3	-15	5	74.88	-468.31	468.31

-1	-15	5	1640.97	0.00	931.14

1	-15	5	107.84	522.37	842.53

-8	-14	5	2128.66	2587.08	521.77

-6	-14	5	362.64	-231.00	448.66

-4	-14	5	3549.61	3769.55	551.35

-2	-14	5	662.09	730.24	414.97

0	-14	5	3432.04	4057.48	532.38

2	-14	5	7676.65	8678.35	714.59

4	-14	5	305.18	-209.94	499.21

-9	-13	5	138.54	-137.61	398.80

-7	-13	5	60.68	-94.08	645.94

-5	-13	5	2062.02	2278.12	350.43

-3	-13	5	77.27	-496.39	608.03

-1	-13	5	1704.51	1396.04	422.04

1	-13	5	1015.60	1060.99	372.16

3	-13	5	336.92	-726.00	759.00

5	-13	5	2.19	-300.50	755.46

-10	-12	5	249.75	-68.11	412.85

-8	-12	5	3957.12	5004.53	467.09

-6	-12	5	1082.47	1191.61	345.48

-4	-12	5	841.82	720.43	280.17

-2	-12	5	283.98	492.19	273.83

0	-12	5	151.42	18.26	290.68

2	-12	5	2350.26	3027.56	368.70

4	-12	5	959.10	934.59	341.26

6	-12	5	5265.54	5902.88	611.85

-11	-11	5	508.62	-306.13	770.95

-9	-11	5	1601.78	1724.65	367.26

-7	-11	5	728.32	768.87	300.52

-5	-11	5	171.37	-70.21	617.86

-3	-11	5	505.03	643.87	275.94

-1	-11	5	2927.90	3046.13	330.81

1	-11	5	3708.93	3882.97	408.11

3	-11	5	6458.83	7674.07	486.22

5	-11	5	7378.25	8852.83	579.70

7	-11	5	2434.25	2652.49	512.66

-12	-10	5	12.98	277.33	400.90

-10	-10	5	22.14	222.57	254.16

-8	-10	5	1156.73	1259.74	302.65

-6	-10	5	222.73	262.59	524.49

-4	-10	5	89.58	60.38	493.58

-2	-10	5	441.98	214.86	231.71

0	-10	5	1623.66	1921.37	285.12

2	-10	5	883.79	1446.50	294.21

4	-10	5	1.21	-421.96	596.79

6	-10	5	2196.97	2613.85	356.75

8	-10	5	1037.55	1055.37	425.52

-13	-9	5	131.07	-107.42	417.05

-11	-9	5	3.12	-370.71	370.71

-9	-9	5	3458.20	3635.51	363.83

-7	-9	5	1979.57	1627.17	292.15

-5	-9	5	7023.36	6643.30	379.50

-3	-9	5	659.05	774.49	232.42

-1	-9	5	3857.47	3482.29	325.26

1	-9	5	12.21	159.38	478.84

3	-9	5	5988.60	6757.43	390.68

5	-9	5	55.05	-34.40	264.69

7	-9	5	752.88	411.47	722.52

9	-9	5	62.57	162.19	345.44

-12	-8	5	2209.84	2978.29	415.74

-10	-8	5	698.80	742.18	267.52

-8	-8	5	4209.46	4420.65	347.72

-6	-8	5	1412.66	1336.37	268.26

-4	-8	5	1120.03	1260.49	239.46

-2	-8	5	298.56	44.23	485.88

0	-8	5	23089.95	24099.16	808.97

2	-8	5	2906.98	3587.89	313.27

4	-8	5	1429.47	1674.14	262.64

6	-8	5	4121.63	4704.31	373.00

8	-8	5	1511.78	1950.76	327.23

10	-8	5	758.99	534.34	414.27

-13	-7	5	1143.17	1248.48	431.14

-11	-7	5	1145.08	-245.06	648.82

-9	-7	5	78.29	147.44	221.87

-7	-7	5	2393.30	2323.33	270.40

-5	-7	5	1.77	91.98	410.03

-3	-7	5	19369.68	20288.46	572.02

-1	-7	5	29062.73	27932.63	798.20

1	-7	5	253.65	164.30	207.13

3	-7	5	3704.47	4067.48	299.97

5	-7	5	10954.63	10529.43	468.99

7	-7	5	840.98	140.43	603.17

9	-7	5	5810.38	6296.82	455.24

11	-7	5	827.19	488.00	462.72

-14	-6	5	338.87	212.04	598.91

-12	-6	5	5702.21	6667.67	462.26

-10	-6	5	4846.02	4909.11	383.57

-8	-6	5	26104.15	26331.92	762.37

-6	-6	5	136.77	-432.51	432.51

-4	-6	5	30942.33	33283.04	838.08

-2	-6	5	119029.13	117096.15	2044.16

0	-6	5	95168.17	92702.43	1842.84

2	-6	5	42576.16	42966.43	964.16

4	-6	5	813.34	366.54	249.28

6	-6	5	37688.23	37905.40	1126.11

8	-6	5	9352.77	10400.93	513.09

10	-6	5	4324.66	4178.68	519.09

-13	-5	5	839.18	222.59	420.60

-11	-5	5	5484.56	5708.14	407.47

-9	-5	5	16149.42	15599.79	531.91

-7	-5	5	5457.60	5726.23	330.97

-5	-5	5	36161.70	38731.11	906.03

-3	-5	5	46964.78	48629.40	1286.98

-1	-5	5	35931.35	34527.31	745.98

1	-5	5	6576.88	6045.68	265.76

3	-5	5	1862.53	1836.61	216.32

5	-5	5	3907.97	3023.62	307.70

7	-5	5	5845.04	5756.63	384.34

9	-5	5	2964.36	3210.38	382.77

11	-5	5	4614.35	3937.81	520.50

-14	-4	5	390.03	306.13	769.53

-12	-4	5	4247.37	4730.84	427.08

-10	-4	5	2191.22	2389.91	288.64

-8	-4	5	5620.21	6131.56	352.74

-6	-4	5	4977.60	5227.52	278.28

-4	-4	5	2641.39	2630.87	212.86

-2	-4	5	2645.43	2680.28	181.26

0	-4	5	11533.60	11457.69	309.10

2	-4	5	1259.62	1303.45	174.87

4	-4	5	2851.91	3244.62	247.96

6	-4	5	3419.60	3480.63	295.03

8	-4	5	17.52	-198.70	526.58

10	-4	5	49.78	169.21	478.14

12	-4	5	930.38	103.92	849.62

-13	-3	5	172.45	185.36	729.50

-11	-3	5	3614.28	3532.36	356.12

-9	-3	5	674.45	630.55	241.55

-7	-3	5	853.10	891.80	223.30

-5	-3	5	794.78	546.33	174.15

-3	-3	5	3765.62	4139.31	206.61

-1	-3	5	2510.01	2739.41	173.54

1	-3	5	9236.62	9764.27	280.79

3	-3	5	3747.98	3851.86	234.68

5	-3	5	18.23	-172.02	451.45

7	-3	5	2587.67	2361.30	290.77

9	-3	5	3485.94	3825.90	363.84

11	-3	5	52.65	-183.25	620.66

-14	-2	5	35.23	-235.21	402.31

-12	-2	5	26150.54	27391.08	828.73

-10	-2	5	5139.70	5507.34	355.49

-8	-2	5	2906.46	3450.23	287.29

-6	-2	5	36228.26	39095.82	894.81

-4	-2	5	152.65	160.79	147.45

-2	-2	5	521.55	444.50	124.29

0	-2	5	1589.66	1818.58	153.83

2	-2	5	19265.70	19758.68	556.49

4	-2	5	764.41	719.76	178.36

6	-2	5	2441.93	2691.45	266.90

8	-2	5	5913.68	6053.84	390.66

10	-2	5	3430.26	3714.82	391.22

12	-2	5	620.87	767.45	398.82

-13	-1	5	1329.96	1766.03	405.17

-11	-1	5	148.30	898.01	233.80

-9	-1	5	16526.09	17332.26	556.61

-7	-1	5	24280.73	26373.44	786.68

-5	-1	5	26.92	-191.68	322.27

-3	-1	5	1518.66	2057.28	170.68

-1	-1	5	1341.49	1378.08	149.61

1	-1	5	9.59	179.04	122.17

3	-1	5	790.23	-124.29	426.95

5	-1	5	36415.86	36351.68	914.09

7	-1	5	17266.17	17071.58	526.43

9	-1	5	586.98	281.56	536.44

11	-1	5	4.60	-89.87	615.75

-14	0	5	5112.89	5339.96	411.82

-12	0	5	655.16	596.20	212.11

-10	0	5	18376.29	19686.25	440.02

-8	0	5	4587.34	5285.88	233.37

-6	0	5	1601.29	1740.81	152.69

-4	0	5	21630.22	24049.33	446.75

-2	0	5	62.25	52.90	88.59

0	0	5	2969.18	2823.64	125.42

2	0	5	80.24	-14.24	203.55

4	0	5	34249.55	33702.40	581.32

6	0	5	1061.17	1242.36	173.24

8	0	5	40.41	-38.99	343.33

10	0	5	8543.98	8096.58	468.74

12	0	5	3656.83	4370.47	357.52

-13	1	5	775.27	942.30	400.23

-11	1	5	156.16	-375.63	492.89

-9	1	5	729.68	961.97	234.53

-7	1	5	1506.26	1736.01	229.64

-5	1	5	4970.69	5507.62	267.76

-3	1	5	5418.03	6054.15	248.86

-1	1	5	30.79	24.57	259.78

1	1	5	4979.45	5241.89	229.86

3	1	5	409.72	539.26	168.52

5	1	5	1280.77	915.73	214.89

7	1	5	290.16	222.58	445.85

9	1	5	4745.57	4834.56	382.16

11	1	5	673.76	90.58	708.47

-14	2	5	4.24	-819.36	819.36

-12	2	5	35.39	176.93	292.78

-10	2	5	1641.06	2062.48	307.58

-8	2	5	52.36	110.23	433.20

-6	2	5	409.04	289.99	214.86

-4	2	5	52.50	137.61	334.20

-2	2	5	3222.97	3464.58	216.40

0	2	5	1343.58	1624.47	173.47

2	2	5	33.17	-298.40	298.40

4	2	5	5578.98	5472.54	305.01

6	2	5	2132.13	2344.34	266.18

8	2	5	466.97	257.69	464.82

10	2	5	12.50	-289.27	289.27

12	2	5	834.51	101.11	662.84

-13	3	5	636.70	201.52	669.15

-11	3	5	204.31	-82.85	566.61

-9	3	5	294.12	-262.60	565.21

-7	3	5	3001.24	2971.87	297.12

-5	3	5	7199.90	6772.16	345.15

-3	3	5	1703.15	2037.47	216.32

-1	3	5	861.18	981.01	183.98

1	3	5	945.51	995.07	179.77

3	3	5	2492.51	2906.58	254.27

5	3	5	7470.52	7281.26	381.67

7	3	5	4836.13	4910.77	364.62

9	3	5	7980.65	7889.63	462.40

11	3	5	814.42	851.72	405.15

-12	4	5	2053.38	1775.28	413.62

-10	4	5	0.32	-627.68	656.47

-8	4	5	225.36	-440.93	531.51

-6	4	5	2457.00	1969.39	280.94

-4	4	5	2702.42	2967.70	269.73

-2	4	5	6713.62	6699.13	310.00

0	4	5	137.30	-37.21	197.30

2	4	5	1650.96	1527.51	223.33

4	4	5	621.66	576.48	231.72

6	4	5	7119.86	6530.13	381.60

8	4	5	414.06	352.47	245.75

10	4	5	30.34	-687.36	687.36

12	4	5	1839.00	1804.02	410.80

-11	5	5	182.01	-610.84	610.84

-9	5	5	2683.26	2334.50	376.44

-7	5	5	772.26	641.08	280.87

-5	5	5	3861.21	3241.99	323.15

-3	5	5	16.73	-436.01	436.01

-1	5	5	26.77	256.27	456.37

1	5	5	750.51	589.14	233.13

3	5	5	83.59	0.00	225.38

5	5	5	13652.26	11435.07	470.57

7	5	5	1800.08	1846.23	290.73

9	5	5	5704.02	6098.70	451.73

11	5	5	7038.42	6283.25	630.92

-12	6	5	1551.76	1271.70	424.13

-10	6	5	3921.04	3112.99	453.04

-8	6	5	21.76	0.00	513.94

-6	6	5	7413.27	7535.71	433.60

-4	6	5	354.26	-570.14	570.14

-2	6	5	3260.08	3005.04	309.78

0	6	5	654.03	671.98	262.61

2	6	5	14069.90	13141.17	485.43

4	6	5	30855.61	28962.23	802.27

6	6	5	3801.57	3838.76	349.81

8	6	5	6216.29	7195.14	467.92

10	6	5	228.96	96.89	758.29

-11	7	5	54.97	-207.12	603.11

-9	7	5	5032.64	4887.81	455.91

-7	7	5	13503.88	12880.93	563.95

-5	7	5	14839.27	14468.09	566.23

-3	7	5	27749.11	29525.29	825.18

-1	7	5	804.69	1032.91	235.23

1	7	5	73731.23	75689.91	2144.31

3	7	5	12623.89	12130.36	480.32

5	7	5	6420.62	6731.34	398.40

7	7	5	1027.32	1324.32	287.19

9	7	5	148.54	0.00	392.48

-10	8	5	1434.57	409.38	738.01

-8	8	5	648.37	0.00	755.51

-6	8	5	24794.54	24389.26	782.21

-4	8	5	133.27	-609.44	609.44

-2	8	5	6250.31	6871.24	394.19

0	8	5	418.87	-440.24	572.95

2	8	5	655.78	360.21	282.27

4	8	5	1919.65	1642.59	316.72

6	8	5	12197.11	11978.46	568.06

8	8	5	3217.54	2827.60	494.44

10	8	5	44.29	142.53	345.44

-9	9	5	1192.17	1505.48	490.83

-7	9	5	811.14	871.38	402.34

-5	9	5	497.76	769.55	341.24

-3	9	5	14.16	184.65	285.05

-1	9	5	10278.05	10497.88	542.68

1	9	5	421.11	214.15	593.31

3	9	5	11481.21	9887.97	535.70

5	9	5	271.49	102.51	317.36

7	9	5	42.48	-376.33	376.33

9	9	5	871.87	846.81	405.15

-8	10	5	3.76	-626.28	808.82

-6	10	5	857.16	1153.66	459.22

-4	10	5	1980.31	2585.69	372.90

-2	10	5	2.88	-20.36	308.93

0	10	5	4.40	-318.05	655.77

2	10	5	2244.15	2206.55	371.50

4	10	5	1014.63	959.88	367.24

6	10	5	436.99	-95.49	697.22

8	10	5	825.10	674.07	469.04

-7	11	5	9.15	-325.07	773.72

-5	11	5	23.76	-98.29	863.59

-3	11	5	69.00	-872.72	872.72

-1	11	5	4764.38	4283.55	463.62

1	11	5	1560.72	1611.59	398.86

3	11	5	992.83	1053.26	471.86

5	11	5	3.28	-598.89	733.00

7	11	5	47.75	108.12	659.28

-4	12	5	4894.67	5255.63	670.12

-2	12	5	1753.98	2096.84	499.28

0	12	5	165.45	196.59	652.26

2	12	5	673.48	635.45	442.35

4	12	5	0.19	421.96	760.38

-1	13	5	269.12	546.95	476.74

1	13	5	547.15	874.16	512.56

-5	-15	6	1016.21	664.96	508.37

-3	-15	6	22.31	237.31	424.77

-1	-15	6	764.46	1355.16	459.91

1	-15	6	4206.96	4578.18	610.38

-8	-14	6	0.10	105.32	642.42

-6	-14	6	180.64	-445.14	445.14

-4	-14	6	9.22	-380.54	380.54

-2	-14	6	2768.10	2803.60	462.12

0	-14	6	54.48	-278.03	735.11

2	-14	6	3215.30	3961.84	564.67

4	-14	6	167.50	775.84	411.44

-9	-13	6	86.44	0.00	665.60

-7	-13	6	1277.74	1377.00	436.06

-5	-13	6	6052.39	6463.49	474.22

-3	-13	6	223.03	-21.06	316.66

-1	-13	6	1567.32	1755.56	332.15

1	-13	6	72.33	-85.66	690.88

3	-13	6	185.18	-367.21	722.48

5	-13	6	1269.68	815.24	485.21

-10	-12	6	618.44	-438.84	459.20

-8	-12	6	5120.38	5049.39	563.39

-6	-12	6	796.58	1171.21	287.19

-4	-12	6	1685.98	1713.46	323.03

-2	-12	6	1068.26	1103.14	285.09

0	-12	6	26.02	-643.83	643.83

2	-12	6	2383.22	2752.27	381.34

4	-12	6	109.03	-44.23	308.93

6	-12	6	1636.42	1681.11	488.04

-11	-11	6	921.48	473.96	441.66

-9	-11	6	4811.83	5625.27	460.11

-7	-11	6	11.34	230.99	549.75

-5	-11	6	3349.24	3363.70	337.85

-3	-11	6	5523.78	6737.02	421.55

-1	-11	6	384.79	-16.15	281.56

1	-11	6	2.49	206.42	518.85

3	-11	6	2990.31	3678.87	386.29

5	-11	6	954.36	642.49	359.51

7	-11	6	4782.45	5089.16	542.28

-12	-10	6	55.83	-69.51	376.33

-10	-10	6	7.10	-355.97	548.34

-8	-10	6	6469.70	6163.35	437.03

-6	-10	6	1673.22	2144.66	290.73

-4	-10	6	5880.56	5477.75	396.99

-2	-10	6	6354.57	6327.06	395.62

0	-10	6	25435.90	26041.64	787.56

2	-10	6	21693.78	25498.94	801.15

4	-10	6	10357.87	11079.87	549.71

6	-10	6	20.98	63.19	289.97

8	-10	6	2617.87	2783.86	539.36

-13	-9	6	15.22	966.10	344.73

-11	-9	6	2068.20	1370.10	450.85

-9	-9	6	7860.82	7876.85	477.15

-7	-9	6	18536.08	18099.45	612.93

-5	-9	6	25581.89	25884.49	764.40

-3	-9	6	7325.82	7539.99	381.64

-1	-9	6	30450.98	29870.05	778.50

1	-9	6	26551.97	28217.35	959.06

3	-9	6	1170.56	1091.23	300.55

5	-9	6	4118.56	4506.17	382.13

7	-9	6	7966.20	7616.59	503.14

9	-9	6	3528.65	3237.82	524.65

-12	-8	6	1203.44	601.78	411.48

-10	-8	6	4694.70	4859.69	427.80

-8	-8	6	6479.99	6713.27	391.38

-6	-8	6	849.41	388.31	609.50

-4	-8	6	1237.06	903.77	245.78

-2	-8	6	535.88	491.51	209.95

0	-8	6	6524.03	6172.07	345.78

2	-8	6	508.92	155.18	530.83

4	-8	6	2285.71	1893.44	314.64

6	-8	6	5.28	-508.32	508.32

8	-8	6	513.24	86.36	606.65

10	-8	6	336.14	-275.23	434.62

-13	-7	6	3871.39	4761.38	552.06

-11	-7	6	685.49	327.91	556.81

-9	-7	6	357.12	530.11	240.83

-7	-7	6	397.84	110.24	452.88

-5	-7	6	4555.92	4805.77	332.33

-3	-7	6	817.09	853.17	210.66

-1	-7	6	4321.63	4251.58	283.86

1	-7	6	2658.19	2728.85	266.21

3	-7	6	34.60	251.35	222.57

5	-7	6	743.55	799.07	249.97

7	-7	6	721.51	894.55	297.01

9	-7	6	4402.90	4859.38	467.81

11	-7	6	12.45	-714.74	714.74

-14	-6	6	62.35	212.04	599.60

-12	-6	6	8479.65	9084.18	525.64

-10	-6	6	2157.09	2111.06	302.68

-8	-6	6	33976.92	34248.66	1041.73

-6	-6	6	1748.34	1928.50	260.55

-4	-6	6	11103.90	11516.50	386.20

-2	-6	6	1872.43	2078.96	210.00

0	-6	6	5140.02	5089.47	284.62

2	-6	6	12948.82	12579.49	414.44

4	-6	6	4054.28	3796.42	315.43

6	-6	6	14860.64	14685.60	535.31

8	-6	6	418.84	0.00	561.71

10	-6	6	51.43	-219.76	375.63

-13	-5	6	358.04	-287.17	684.58

-11	-5	6	10740.75	11669.04	530.03

-9	-5	6	3728.23	3935.78	317.50

-7	-5	6	2641.04	3136.84	288.68

-5	-5	6	3689.94	3805.06	271.89

-3	-5	6	11755.78	12828.65	367.36

-1	-5	6	78796.17	80366.30	1658.88

1	-5	6	51.85	-139.72	367.20

3	-5	6	7872.09	7691.85	350.11

5	-5	6	7418.87	7803.03	394.30

7	-5	6	6.05	325.07	230.29

9	-5	6	4349.81	4695.08	426.38

11	-5	6	6450.85	6414.98	601.38

-14	-4	6	390.11	375.64	417.07

-12	-4	6	537.36	542.06	271.73

-10	-4	6	9481.18	9345.28	461.11

-8	-4	6	1523.78	1846.23	256.32

-6	-4	6	8816.00	8664.24	360.01

-4	-4	6	778.89	766.11	181.17

-2	-4	6	3206.26	3810.95	217.11

0	-4	6	1643.82	1818.40	179.10

2	-4	6	2464.32	2791.49	224.78

4	-4	6	19326.40	20350.84	597.25

6	-4	6	270.59	571.53	218.36

8	-4	6	1833.10	1629.23	304.78

10	-4	6	0.58	-566.60	566.60

12	-4	6	41.57	143.23	418.46

-13	-3	6	358.58	622.79	335.62

-11	-3	6	1211.50	1393.87	278.77

-9	-3	6	488.64	431.82	225.39

-7	-3	6	170.96	381.95	179.74

-5	-3	6	2023.33	2399.32	205.09

-3	-3	6	1669.11	1878.14	198.07

-1	-3	6	413.57	624.23	139.03

1	-3	6	2311.29	2141.10	200.90

3	-3	6	5240.41	5210.45	278.30

5	-3	6	1021.07	1313.14	224.01

7	-3	6	606.59	-182.56	546.98

9	-3	6	1870.93	1339.90	306.18

11	-3	6	1770.91	2742.91	457.85

-14	-2	6	97.70	-305.42	682.45

-12	-2	6	2692.34	2494.60	368.01

-10	-2	6	1396.43	-744.36	744.36

-8	-2	6	2076.44	2550.81	278.12

-6	-2	6	2581.26	2615.82	251.47

-4	-2	6	41.66	-156.57	317.35

-2	-2	6	7754.20	8513.72	272.93

0	-2	6	22.53	-106.72	287.86

2	-2	6	5243.07	6048.93	262.17

4	-2	6	13413.99	13127.18	428.57

6	-2	6	3442.71	3223.53	310.48

8	-2	6	10862.83	11212.62	498.45

10	-2	6	77.26	-255.57	642.43

12	-2	6	577.32	-208.54	707.76

-13	-1	6	321.03	471.13	759.00

-11	-1	6	474.94	75.13	455.69

-9	-1	6	507.15	231.71	483.78

-7	-1	6	6320.96	6814.40	340.16

-5	-1	6	846.33	1304.02	183.28

-3	-1	6	9069.11	10507.07	311.68

-1	-1	6	120.14	155.87	262.59

1	-1	6	2687.69	3055.32	205.14

3	-1	6	1075.00	1106.04	195.22

5	-1	6	4.09	91.27	436.71

7	-1	6	9129.48	8755.20	428.80

9	-1	6	5282.58	5094.72	423.62

11	-1	6	1838.93	2346.87	409.40

-14	0	6	1906.45	1382.37	413.97

-12	0	6	4.07	-115.95	966.45

-10	0	6	4.41	-19.27	224.41

-8	0	6	5167.10	5388.69	278.94

-6	0	6	564.62	450.57	145.17

-4	0	6	6266.00	6452.80	201.21

-2	0	6	11944.62	13024.22	450.60

0	0	6	1058.78	1337.00	119.17

2	0	6	169.56	-3.64	110.92

4	0	6	2457.28	2693.07	172.34

6	0	6	2793.49	3076.46	259.88

8	0	6	3984.89	3849.09	235.43

10	0	6	720.30	321.27	654.41

12	0	6	575.52	271.35	354.80

-13	1	6	21.62	287.86	684.55

-11	1	6	872.27	655.83	304.74

-9	1	6	214.12	-246.45	484.46

-7	1	6	2593.49	2624.08	292.19

-5	1	6	17248.26	17166.85	522.55

-3	1	6	31.86	7.72	158.68

-1	1	6	35.29	-89.17	305.42

1	1	6	1.71	-325.07	325.07

3	1	6	21.83	154.46	337.01

5	1	6	5705.92	5628.00	330.98

7	1	6	4813.11	4780.08	338.62

9	1	6	5454.08	4787.07	442.60

11	1	6	2330.61	3094.90	456.47

-14	2	6	346.45	109.53	766.72

-12	2	6	2020.51	1575.85	423.46

-10	2	6	299.07	198.70	275.94

-8	2	6	1429.01	1616.55	249.29

-6	2	6	166.98	115.85	216.96

-4	2	6	2400.93	2860.20	228.98

-2	2	6	19208.40	19936.86	631.48

0	2	6	2499.60	2892.01	217.06

2	2	6	11124.95	11383.82	375.68

4	2	6	16823.91	16197.62	471.66

6	2	6	12933.05	12498.97	474.05

8	2	6	12570.25	11999.88	533.69

10	2	6	184.48	87.06	434.61

12	2	6	1336.51	1732.31	467.66

-13	3	6	15165.51	13973.48	836.03

-11	3	6	6409.21	5659.32	439.82

-9	3	6	16905.99	17267.31	600.81

-7	3	6	3572.56	3248.81	313.99

-5	3	6	71410.44	70778.13	1890.45

-3	3	6	45104.99	50055.64	1468.31

-1	3	6	38843.29	40940.68	928.43

1	3	6	48975.92	50263.70	1453.20

3	3	6	8412.33	8794.45	371.21

5	3	6	75876.13	72276.52	2055.54

7	3	6	383.63	97.60	254.88

9	3	6	1487.72	1252.05	347.60

11	3	6	1785.65	2032.95	497.88

-12	4	6	14520.74	13428.84	799.44

-10	4	6	355.91	-649.47	679.66

-8	4	6	3535.41	3427.04	347.69

-6	4	6	14840.30	15064.11	523.43

-4	4	6	20773.93	21922.55	643.06

-2	4	6	73869.63	79716.63	1908.71

0	4	6	3916.25	4620.75	296.48

2	4	6	17196.62	16972.00	492.10

4	4	6	1785.16	1983.94	259.14

6	4	6	36.98	-31.59	241.52

8	4	6	1074.57	1327.84	257.00

10	4	6	4.36	156.57	341.22

-11	5	6	6.80	-93.38	642.43

-9	5	6	2561.92	2783.23	370.11

-7	5	6	35.21	131.29	490.07

-5	5	6	535.14	380.57	227.50

-3	5	6	10201.73	10189.45	436.66

-1	5	6	1452.22	1426.29	265.45

1	5	6	2152.49	2504.51	273.21

3	5	6	12138.50	10320.86	452.92

5	5	6	778.04	827.86	247.87

7	5	6	329.49	622.09	252.06

9	5	6	592.04	88.47	580.68

11	5	6	798.00	422.70	668.45

-12	6	6	21.30	-841.12	841.12

-10	6	6	418.29	153.07	381.96

-8	6	6	41.75	-310.33	667.70

-6	6	6	1253.23	1014.69	294.23

-4	6	6	2105.56	1803.50	312.52

-2	6	6	4027.04	4380.06	311.21

0	6	6	5.09	-211.33	211.33

2	6	6	213.15	-56.87	457.78

4	6	6	2075.50	2363.90	277.40

6	6	6	551.69	505.55	252.77

8	6	6	165.39	343.33	653.67

10	6	6	682.59	101.11	664.94

-11	7	6	1001.30	319.49	844.71

-9	7	6	5007.80	5661.87	537.39

-7	7	6	447.10	237.32	657.90

-5	7	6	226.71	379.85	269.62

-3	7	6	115.93	127.08	522.37

-1	7	6	330.04	182.55	458.49

1	7	6	2019.33	2416.56	304.09

3	7	6	5973.83	5960.31	400.49

5	7	6	672.29	-148.86	567.34

7	7	6	746.29	805.38	304.03

9	7	6	265.22	-601.02	601.02

-10	8	6	32.79	0.00	684.55

-8	8	6	1096.22	367.94	431.84

-6	8	6	72.19	81.44	637.52

-4	8	6	8426.59	9985.90	492.65

-2	8	6	1662.15	1256.31	324.44

0	8	6	527.06	458.50	286.48

2	8	6	77.16	-614.35	614.35

4	8	6	129.77	154.47	475.33

6	8	6	301.66	-735.83	735.83

8	8	6	25.69	-197.99	714.74

-9	9	6	3205.69	2267.09	546.40

-7	9	6	7526.03	6790.30	680.15

-5	9	6	6316.65	7168.39	496.72

-3	9	6	234.20	296.30	315.25

-1	9	6	6811.40	7312.42	466.56

1	9	6	867.20	153.78	634.06

3	9	6	2961.44	3292.53	372.24

5	9	6	1725.66	1254.89	367.97

7	9	6	1962.39	1525.27	426.96

-8	10	6	956.73	-216.27	865.77

-6	10	6	573.82	0.00	959.13

-4	10	6	507.26	0.00	733.03

-2	10	6	2645.85	2883.65	405.93

0	10	6	1474.87	1040.68	368.66

2	10	6	3829.63	4436.98	420.73

4	10	6	259.56	-663.51	663.51

6	10	6	1372.07	1732.32	436.06

-5	11	6	746.42	-517.49	919.82

-3	11	6	547.78	193.79	726.01

-1	11	6	855.42	1945.70	430.43

1	11	6	5.77	-841.12	841.12

3	11	6	1163.55	296.32	662.16

5	11	6	413.78	987.90	352.47

-4	12	6	629.34	109.53	938.77

-2	12	6	171.12	-316.65	913.45

0	12	6	1288.81	625.65	503.47

2	12	6	0.11	-106.02	728.08

-5	-15	7	2766.89	3189.81	509.16

-3	-15	7	765.11	0.00	492.91

-1	-15	7	3946.72	4399.67	550.66

1	-15	7	64.59	-387.56	481.65

-8	-14	7	218.51	105.32	738.63

-6	-14	7	3.59	-831.29	831.29

-4	-14	7	870.22	499.94	402.34

-2	-14	7	1351.55	1658.60	412.19

0	-14	7	1038.32	93.39	893.17

2	-14	7	2287.13	2500.06	514.06

4	-14	7	5051.91	5257.79	664.51

-9	-13	7	230.25	-754.08	754.08

-7	-13	7	7762.57	8133.26	630.28

-5	-13	7	16888.51	16187.66	680.14

-3	-13	7	9898.00	10312.23	557.36

-1	-13	7	4735.45	4627.82	437.63

1	-13	7	7638.96	9341.99	580.40

3	-13	7	7133.38	8132.04	685.05

5	-13	7	3209.09	3319.18	555.54

-10	-12	7	1677.30	1791.36	474.00

-8	-12	7	4161.58	4640.79	501.52

-6	-12	7	5795.35	6329.23	445.41

-4	-12	7	27.08	423.37	247.84

-2	-12	7	1408.72	1681.11	316.70

0	-12	7	8.01	-305.42	570.81

2	-12	7	21.97	-309.63	309.63

4	-12	7	479.32	1084.10	363.01

6	-12	7	735.92	744.99	443.76

-11	-11	7	8.71	-305.42	393.88

-9	-11	7	6246.86	6291.43	492.49

-7	-11	7	1015.31	1229.52	311.77

-5	-11	7	10.13	-215.55	596.09

-3	-11	7	14.46	118.66	249.95

-1	-11	7	1587.82	1413.61	311.09

1	-11	7	5317.32	6109.32	418.72

3	-11	7	3734.20	4574.01	410.90

5	-11	7	2640.96	3080.28	411.55

7	-11	7	119.25	299.80	671.22

-12	-10	7	1504.02	2599.57	411.49

-10	-10	7	1081.10	893.88	374.26

-8	-10	7	13620.19	12967.98	581.53

-6	-10	7	107.31	-469.01	610.14

-4	-10	7	8215.90	8829.74	439.27

-2	-10	7	10889.09	10495.85	479.51

0	-10	7	6485.35	7230.65	401.23

2	-10	7	460.76	431.82	285.77

4	-10	7	40.20	0.00	517.45

6	-10	7	6708.54	7522.75	505.17

8	-10	7	1383.77	403.06	878.45

-13	-9	7	2937.37	2903.31	565.35

-11	-9	7	16157.11	16033.14	840.41

-9	-9	7	19.48	-152.36	482.35

-7	-9	7	20163.72	20539.30	646.82

-5	-9	7	2489.23	2540.34	280.23

-3	-9	7	365.43	845.38	219.77

-1	-9	7	7897.47	7629.03	395.72

1	-9	7	3971.73	4172.72	343.51

3	-9	7	30388.64	32044.51	883.78

5	-9	7	893.52	1143.84	283.68

7	-9	7	5302.52	5802.61	453.81

9	-9	7	431.26	-34.40	443.75

-12	-8	7	122.26	-477.44	626.28

-10	-8	7	1188.84	1881.18	290.01

-8	-8	7	56.45	131.29	539.92

-6	-8	7	4407.92	4728.67	335.10

-4	-8	7	3542.50	3260.85	307.68

-2	-8	7	623.68	541.37	225.40

0	-8	7	214.47	1037.04	228.19

2	-8	7	318.43	-108.83	251.36

4	-8	7	78.01	236.61	248.55

6	-8	7	527.71	613.68	289.99

8	-8	7	1786.23	1735.22	344.09

10	-8	7	1156.11	709.91	486.61

-13	-7	7	1130.21	965.50	437.46

-11	-7	7	13.83	0.00	296.29

-9	-7	7	1190.36	1585.58	273.16

-7	-7	7	27.29	-113.04	209.23

-5	-7	7	6020.37	5813.04	352.07

-3	-7	7	5488.24	5602.12	317.63

-1	-7	7	1401.86	1391.89	241.58

1	-7	7	502.61	-46.34	493.62

3	-7	7	5876.51	6149.20	361.18

5	-7	7	0.11	-63.89	558.17

7	-7	7	123.93	-626.29	626.29

9	-7	7	3080.78	3257.38	489.52

-14	-6	7	44.47	213.44	707.02

-12	-6	7	216.91	198.70	336.32

-10	-6	7	2849.55	3078.34	351.87

-8	-6	7	14338.08	15093.49	512.10

-6	-6	7	54.41	231.70	191.68

-4	-6	7	1730.92	1399.00	252.83

-2	-6	7	4552.64	4106.40	287.39

0	-6	7	49.17	-400.20	430.39

2	-6	7	17552.49	17473.89	511.14

4	-6	7	2070.08	2158.89	267.58

6	-6	7	10616.92	10477.13	482.27

8	-6	7	8798.83	8802.33	497.57

10	-6	7	1096.71	1472.47	435.35

-13	-5	7	74.89	-96.89	664.19

-11	-5	7	53.67	-156.57	565.20

-9	-5	7	1199.96	1057.53	256.31

-7	-5	7	15.24	201.50	402.31

-5	-5	7	1754.70	2083.75	237.38

-3	-5	7	3285.10	3597.67	251.51

-1	-5	7	2364.32	2529.41	225.48

1	-5	7	2195.58	2468.86	240.92

3	-5	7	1058.52	981.70	234.54

5	-5	7	1034.32	1164.95	247.88

7	-5	7	749.99	345.47	556.82

9	-5	7	903.39	990.76	332.13

11	-5	7	2434.73	3269.76	471.92

-14	-4	7	1581.59	965.54	444.50

-12	-4	7	48.90	466.20	263.29

-10	-4	7	77.34	-68.81	407.22

-8	-4	7	3.85	-452.86	452.86

-6	-4	7	1440.12	1549.20	232.45

-4	-4	7	2078.36	1956.12	218.44

-2	-4	7	1298.90	1162.99	177.68

0	-4	7	509.10	492.93	171.33

2	-4	7	1357.31	1281.65	215.60

4	-4	7	4086.53	4180.81	322.47

6	-4	7	6181.17	6914.98	397.01

8	-4	7	2270.71	2250.83	334.99

10	-4	7	2157.36	2308.32	449.45

-13	-3	7	0.53	315.95	325.78

-11	-3	7	1089.06	1084.88	297.03

-9	-3	7	4723.38	5148.88	345.65

-7	-3	7	1903.66	2252.30	276.71

-5	-3	7	9437.02	10036.63	359.38

-3	-3	7	2909.91	3265.31	228.32

-1	-3	7	2613.88	2922.37	214.26

1	-3	7	1708.78	2002.37	202.98

3	-3	7	2908.31	2835.79	284.49

5	-3	7	2381.14	2451.88	272.51

7	-3	7	3116.31	3273.07	313.96

9	-3	7	2548.28	2760.03	341.32

11	-3	7	1831.68	2767.49	438.89

-14	-2	7	335.71	790.59	334.91

-12	-2	7	2818.65	2211.59	414.37

-10	-2	7	2173.41	2295.78	304.79

-8	-2	7	6223.26	6584.46	355.58

-6	-2	7	5395.88	5616.93	314.82

-4	-2	7	178.36	509.04	145.34

-2	-2	7	16.63	-247.14	268.91

0	-2	7	2995.24	3314.61	216.38

2	-2	7	19782.53	20334.42	653.24

4	-2	7	262.17	181.15	214.15

6	-2	7	14340.75	14467.99	508.60

8	-2	7	6885.68	6343.68	441.28

10	-2	7	2980.36	3399.23	382.76

12	-2	7	762.53	290.69	421.29

-13	-1	7	293.00	-671.93	737.93

-11	-1	7	15225.64	16294.97	642.82

-9	-1	7	11968.18	13250.17	513.33

-7	-1	7	1156.98	1798.40	257.72

-5	-1	7	8643.10	9669.45	360.73

-3	-1	7	1640.16	1636.45	179.80

-1	-1	7	211468.45	234927.25	2790.72

1	-1	7	25529.00	26435.85	719.77

3	-1	7	18019.23	19496.32	561.30

5	-1	7	21118.66	22280.65	662.71

7	-1	7	7083.98	7459.43	408.28

9	-1	7	11016.10	11363.24	560.25

11	-1	7	208.68	-753.37	753.37

-14	0	7	347.04	-6.10	307.50

-12	0	7	6971.38	6605.78	343.26

-10	0	7	8896.06	9231.00	796.32

-8	0	7	38392.16	39915.31	791.72

-6	0	7	1916.77	2115.40	225.09

-4	0	7	64492.68	67887.48	1327.43

-2	0	7	99803.41	110992.56	1391.87

0	0	7	55385.07	60693.74	2292.57

2	0	7	19954.02	20755.77	821.96

4	0	7	51.43	-167.53	286.69

6	0	7	22769.51	22243.43	509.21

8	0	7	2220.77	2036.54	233.44

10	0	7	3035.08	2761.55	279.03

12	0	7	1567.84	1699.55	336.89

-13	1	7	345.04	391.79	400.21

-11	1	7	588.17	625.61	297.71

-9	1	7	2642.18	2163.89	334.31

-7	1	7	3573.92	3765.90	307.68

-5	1	7	3435.26	3544.82	285.92

-3	1	7	31.21	-139.02	165.70

-1	1	7	4702.30	4900.21	268.45

1	1	7	7239.08	7579.42	314.26

3	1	7	60.97	-264.70	417.76

5	1	7	1166.01	1082.82	252.80

7	1	7	176.24	-326.49	557.48

9	1	7	26.21	0.00	598.90

11	1	7	842.76	399.53	719.72

-12	2	7	1484.26	1346.14	384.81

-10	2	7	485.85	301.22	476.05

-8	2	7	614.32	748.50	248.56

-6	2	7	370.25	202.22	474.65

-4	2	7	7349.21	7523.02	359.91

-2	2	7	12008.07	12483.31	394.72

0	2	7	1080.10	806.87	212.78

2	2	7	550.09	332.13	209.95

4	2	7	3090.63	2823.73	293.61

6	2	7	754.63	186.08	557.52

8	2	7	295.70	224.68	468.32

10	2	7	508.87	810.97	384.77

-13	3	7	893.75	421.30	714.10

-11	3	7	848.42	968.29	315.97

-9	3	7	3038.55	2657.00	330.81

-7	3	7	4594.06	3872.32	358.99

-5	3	7	6760.46	6337.85	365.46

-3	3	7	4553.50	5052.51	319.69

-1	3	7	14.11	212.04	357.37

1	3	7	742.81	795.58	238.74

3	3	7	2518.97	2383.12	279.54

5	3	7	300.96	563.81	228.19

7	3	7	551.59	70.92	551.89

9	3	7	2221.28	2358.92	352.54

11	3	7	2073.92	2504.20	442.41

-12	4	7	7044.58	5638.98	604.23

-10	4	7	361.66	443.75	308.24

-8	4	7	435.95	367.22	265.41

-6	4	7	110.20	-357.38	504.82

-4	4	7	2963.07	2861.59	296.41

-2	4	7	716.82	588.43	251.38

0	4	7	10062.13	10892.25	411.36

2	4	7	7343.51	7112.84	375.32

4	4	7	201.27	-537.12	537.12

6	4	7	478.12	221.18	264.01

8	4	7	34.79	-410.73	575.73

10	4	7	1658.79	1565.25	452.93

-11	5	7	8232.76	8053.41	636.63

-9	5	7	513.37	268.92	312.45

-7	5	7	28932.94	27429.42	786.94

-5	5	7	163.81	136.91	242.93

-3	5	7	8946.36	8521.40	425.30

-1	5	7	389.09	159.39	440.24

1	5	7	159.70	-95.49	212.74

3	5	7	7208.67	6870.94	401.98

5	5	7	2687.37	3034.07	349.76

7	5	7	12807.33	11716.32	585.68

9	5	7	181.67	-429.70	429.70

-10	6	7	7937.36	7373.06	679.48

-8	6	7	66.38	329.99	690.17

-6	6	7	181.60	-283.66	558.89

-4	6	7	1875.65	2207.23	318.13

-2	6	7	2058.06	2038.05	319.54

0	6	7	5050.80	5402.76	377.28

2	6	7	13.62	249.95	523.07

4	6	7	11749.92	11753.52	531.53

6	6	7	142.85	393.89	269.61

8	6	7	765.76	464.83	445.87

10	6	7	1717.48	1325.79	542.11

-9	7	7	534.04	254.18	435.33

-7	7	7	472.06	355.28	331.41

-5	7	7	1868.69	1863.78	328.65

-3	7	7	178.38	271.72	259.08

-1	7	7	46.12	-600.30	600.30

1	7	7	782.46	872.80	238.74

3	7	7	59.85	72.32	440.22

5	7	7	936.73	617.21	334.94

7	7	7	32.94	367.20	622.07

9	7	7	1384.25	419.91	799.80

-8	8	7	43.40	0.00	707.72

-6	8	7	2561.85	3066.92	391.18

-4	8	7	1578.06	1635.49	370.07

-2	8	7	2475.70	2413.81	353.96

0	8	7	9.47	-662.79	662.79

2	8	7	120.28	77.23	468.31

4	8	7	47.37	0.00	643.83

6	8	7	736.61	832.76	410.76

8	8	7	1534.04	1006.26	456.43

-7	9	7	25.10	99.00	733.00

-5	9	7	37.20	329.29	407.22

-3	9	7	10.63	-189.57	320.86

-1	9	7	35.06	-317.35	317.35

1	9	7	1040.03	1017.46	348.98

3	9	7	276.37	0.00	742.85

5	9	7	2291.64	1996.54	494.40

7	9	7	919.04	1221.77	451.49

-6	10	7	1469.51	1617.88	476.09

-4	10	7	1176.83	1336.96	486.62

-2	10	7	2427.05	2832.29	492.30

0	10	7	385.88	90.57	740.75

2	10	7	867.61	1244.94	462.02

4	10	7	899.27	1621.30	414.28

6	10	7	22.24	-817.25	817.25

-5	11	7	2506.04	1483.90	573.05

-3	11	7	2.62	-308.93	642.42

-1	11	7	196.45	399.50	431.80

1	11	7	765.27	505.55	887.53

3	11	7	376.25	315.26	424.79

-5	-15	8	2503.49	2610.35	555.50

-3	-15	8	2983.90	2851.37	563.25

-1	-15	8	346.46	103.21	919.79

1	-15	8	86.46	749.85	395.99

-8	-14	8	1769.14	1554.72	492.26

-6	-14	8	3196.03	3977.27	526.04

-4	-14	8	1443.96	284.39	820.88

-2	-14	8	2968.05	3271.39	503.56

0	-14	8	364.32	190.28	749.87

2	-14	8	2291.38	3028.86	508.44

4	-14	8	4341.62	6303.28	660.95

-9	-13	8	893.26	1203.51	452.19

-7	-13	8	6466.16	7158.42	599.29

-5	-13	8	365.44	-353.17	586.28

-3	-13	8	8754.29	8311.53	529.88

-1	-13	8	280.29	384.76	330.70

1	-13	8	2727.16	2403.98	445.96

3	-13	8	8022.01	8866.29	691.43

5	-13	8	2546.68	2369.48	568.84

-10	-12	8	708.34	815.90	372.14

-8	-12	8	103.55	275.93	477.44

-6	-12	8	53.37	0.00	606.62

-4	-12	8	5461.74	6325.59	440.49

-2	-12	8	697.77	306.14	640.37

0	-12	8	4869.14	5085.28	433.43

2	-12	8	902.18	1152.97	344.77

4	-12	8	94.34	-645.24	707.73

6	-12	8	281.40	695.10	411.44

-11	-11	8	331.23	205.02	766.02

-9	-11	8	1854.58	1025.27	428.37

-7	-11	8	685.34	614.39	299.82

-5	-11	8	82.53	-626.98	626.98

-3	-11	8	13.57	-139.72	584.15

-1	-11	8	306.96	-625.60	648.07

1	-11	8	5300.15	5737.59	406.06

3	-11	8	78.61	320.86	610.84

5	-11	8	1219.63	631.27	426.23

7	-11	8	268.25	-240.83	436.02

-12	-10	8	90.39	-374.22	374.22

-10	-10	8	1123.88	756.96	445.89

-8	-10	8	4245.69	4068.50	387.04

-6	-10	8	3265.93	3278.69	356.10

-4	-10	8	2278.57	2654.00	306.20

-2	-10	8	520.89	-218.37	268.92

0	-10	8	979.06	945.15	282.28

2	-10	8	6729.70	6721.71	425.82

4	-10	8	2329.25	2236.08	350.44

6	-10	8	6400.59	5861.54	484.07

8	-10	8	2620.51	2916.58	530.92

-13	-9	8	775.23	180.45	440.25

-11	-9	8	18.71	-278.74	579.94

-9	-9	8	160.72	155.87	552.57

-7	-9	8	154.74	-67.40	565.20

-5	-9	8	79.11	61.08	219.06

-3	-9	8	3.61	113.74	469.71

-1	-9	8	1305.13	1260.50	254.91

1	-9	8	5260.99	6035.90	363.24

3	-9	8	2855.32	3310.16	349.77

5	-9	8	5204.56	5156.44	427.13

7	-9	8	34.27	-544.13	667.00

9	-9	8	43.22	284.35	401.60

-12	-8	8	688.09	837.67	328.61

-10	-8	8	352.63	-322.98	693.71

-8	-8	8	432.40	689.50	228.90

-6	-8	8	80.55	-58.98	405.12

-4	-8	8	1053.63	585.64	245.07

-2	-8	8	3609.40	3034.68	310.49

0	-8	8	811.91	866.50	255.60

2	-8	8	452.24	-231.71	478.16

4	-8	8	3854.71	3725.01	363.86

6	-8	8	5385.56	5010.40	425.03

8	-8	8	534.03	-186.77	746.38

-13	-7	8	160.09	370.01	376.33

-11	-7	8	1517.44	1330.70	329.34

-9	-7	8	1355.19	277.38	580.03

-7	-7	8	9200.15	9727.45	438.64

-5	-7	8	5395.08	5865.03	360.46

-3	-7	8	79.95	487.27	207.83

-1	-7	8	5164.26	4686.07	316.20

1	-7	8	1177.96	1041.40	253.50

3	-7	8	1232.82	1287.17	261.93

5	-7	8	84.16	268.91	585.56

7	-7	8	0.63	-81.44	287.86

9	-7	8	2482.34	2431.99	479.66

-14	-6	8	241.83	-215.55	730.91

-12	-6	8	307.49	361.59	571.53

-10	-6	8	637.81	373.55	287.18

-8	-6	8	1034.19	1335.58	256.30

-6	-6	8	5664.84	6118.92	355.55

-4	-6	8	777.99	626.35	221.89

-2	-6	8	14125.21	14578.77	448.99

0	-6	8	694.25	-43.54	452.91

2	-6	8	197.65	-394.59	478.15

4	-6	8	684.87	0.00	569.46

6	-6	8	7885.10	8089.47	458.90

8	-6	8	1035.94	961.99	345.47

10	-6	8	4021.19	3207.76	519.76

-13	-5	8	369.23	196.60	775.15

-11	-5	8	1801.94	2147.46	315.31

-9	-5	8	890.33	560.34	253.49

-7	-5	8	15928.36	16452.63	512.98

-5	-5	8	90.85	-227.48	372.82

-3	-5	8	542.50	204.33	433.94

-1	-5	8	13380.52	13892.60	416.62

1	-5	8	24094.75	26558.44	815.55

3	-5	8	51522.18	51427.91	1202.60

5	-5	8	39.82	45.64	230.29

7	-5	8	6734.98	7557.67	426.51

9	-5	8	1286.98	1355.24	420.62

11	-5	8	3104.12	2760.08	492.32

-14	-4	8	6544.42	6234.40	585.92

-12	-4	8	1023.16	173.44	649.52

-10	-4	8	4129.82	4502.68	373.00

-8	-4	8	32509.34	32692.77	1038.71

-6	-4	8	46161.75	48400.89	1109.39

-4	-4	8	34873.16	39610.29	942.93

-2	-4	8	28341.02	28761.72	784.08

0	-4	8	113662.32	117111.38	2198.80

2	-4	8	37686.47	39863.20	985.40

4	-4	8	12486.97	12266.42	455.07

6	-4	8	1198.74	1327.17	261.92

8	-4	8	8711.68	9230.29	523.57

10	-4	8	12352.59	13342.36	747.96

-13	-3	8	33.12	-64.59	377.03

-11	-3	8	1668.04	2337.04	325.84

-9	-3	8	10358.42	11386.87	473.84

-7	-3	8	6215.71	6582.54	346.45

-5	-3	8	11752.05	12645.68	426.31

-3	-3	8	5695.29	6212.39	299.41

-1	-3	8	164.48	-27.38	167.11

1	-3	8	20.22	157.27	178.33

3	-3	8	2859.33	2804.75	266.92

5	-3	8	2213.93	2687.05	266.18

7	-3	8	1657.90	1292.12	306.18

9	-3	8	29.89	130.59	271.71

11	-3	8	1458.45	1646.66	427.64

-14	-2	8	514.16	0.00	630.52

-12	-2	8	3198.18	3141.57	375.75

-10	-2	8	1028.31	513.30	303.35

-8	-2	8	4.60	182.55	212.74

-6	-2	8	185.25	137.62	398.10

-4	-2	8	4091.78	4290.14	279.64

-2	-2	8	870.12	1028.75	184.68

0	-2	8	20858.79	23458.99	699.88

2	-2	8	1850.42	1927.17	224.74

4	-2	8	2275.33	2396.37	275.32

6	-2	8	1090.70	1392.46	250.69

8	-2	8	172.07	423.38	261.19

10	-2	8	3404.78	3858.68	533.08

-13	-1	8	420.39	-492.20	688.79

-11	-1	8	2861.34	2628.81	394.00

-9	-1	8	1042.45	1240.08	258.41

-7	-1	8	2859.47	3147.42	315.37

-5	-1	8	11901.45	13304.80	431.23

-3	-1	8	805.28	76.54	400.26

-1	-1	8	378.30	290.69	176.94

1	-1	8	11899.64	12868.32	401.74

3	-1	8	1323.66	1372.90	231.04

5	-1	8	436.28	578.57	251.37

7	-1	8	463.46	69.51	263.30

9	-1	8	1479.47	1852.44	330.74

11	-1	8	361.82	416.36	706.34

-14	0	8	1574.96	1728.84	450.12

-12	0	8	11159.84	10632.30	571.82

-10	0	8	1270.43	945.65	204.53

-8	0	8	28552.15	30185.71	1407.69

-6	0	8	5774.60	5913.66	245.11

-4	0	8	6744.98	7150.93	238.30

-2	0	8	168.29	428.21	158.33

0	0	8	1494.97	1562.54	160.58

2	0	8	14243.26	14722.81	312.99

4	0	8	2232.59	1998.46	282.34

6	0	8	15952.03	15548.15	745.37

8	0	8	837.05	1063.36	202.44

10	0	8	39.46	424.37	285.61

-13	1	8	3122.71	2999.60	552.72

-9	1	8	7786.90	7468.23	432.20

-7	1	8	3477.00	3602.79	321.72

-5	1	8	700.46	576.49	235.93

-3	1	8	29352.59	31953.16	891.10

-1	1	8	32414.38	33192.71	883.21

1	1	8	9364.47	9384.66	395.89

3	1	8	1.47	-49.85	417.05

5	1	8	16.24	-58.98	406.52

7	1	8	2955.69	2524.93	322.38

9	1	8	755.05	-174.84	700.05

11	1	8	5517.80	3980.93	620.99

-12	2	8	2598.64	1549.95	478.96

-10	2	8	8899.77	7701.94	518.66

-8	2	8	1309.88	1464.83	267.54

-6	2	8	8286.76	8859.44	420.34

-4	2	8	4647.61	4422.87	333.03

-2	2	8	7586.82	7535.03	354.99

0	2	8	4620.17	4890.95	305.64

2	2	8	611.52	49.15	240.84

4	2	8	21543.49	21913.72	711.89

6	2	8	471.72	400.92	235.22

8	2	8	686.17	733.75	307.54

10	2	8	556.43	132.70	370.03

-13	3	8	17.59	-325.07	726.68

-11	3	8	67.32	0.00	353.86

-9	3	8	1658.66	1761.21	299.15

-7	3	8	4266.49	4219.09	374.42

-5	3	8	74.75	-276.63	491.48

-3	3	8	299.72	299.81	473.94

-1	3	8	1858.27	2153.96	266.87

1	3	8	1347.08	1395.36	231.74

3	3	8	9.50	0.00	388.97

5	3	8	3845.26	3776.30	349.11

7	3	8	741.07	787.83	252.78

9	3	8	738.03	0.00	412.87

-12	4	8	716.09	520.29	876.29

-10	4	8	327.23	-600.32	600.32

-8	4	8	586.89	575.06	280.86

-6	4	8	31.79	-321.56	450.05

-4	4	8	1686.13	1743.72	269.67

-2	4	8	1746.18	2131.41	253.52

0	4	8	416.93	374.95	228.90

2	4	8	1833.12	1750.07	281.61

4	4	8	412.50	503.43	245.75

6	4	8	592.19	315.97	268.92

8	4	8	113.31	176.93	663.50

10	4	8	4758.65	4684.48	576.69

-11	5	8	1.41	-202.21	845.33

-9	5	8	29.86	304.71	294.18

-7	5	8	868.50	1262.51	278.06

-5	5	8	110.88	-524.48	524.48

-3	5	8	57.63	242.93	383.35

-1	5	8	204.34	337.02	229.59

1	5	8	384.21	60.38	495.01

3	5	8	828.37	859.46	264.72

5	5	8	8.90	150.25	497.79

7	5	8	9925.47	8966.12	559.46

9	5	8	3047.43	2890.02	502.86

-10	6	8	24.29	-199.40	798.29

-8	6	8	2666.93	2853.45	405.93

-6	6	8	861.49	816.63	279.46

-4	6	8	6847.17	7439.96	444.09

-2	6	8	1511.45	1634.10	306.17

0	6	8	7.36	-255.57	255.57

2	6	8	498.13	-414.27	586.29

4	6	8	570.58	551.89	275.24

6	6	8	2035.59	2283.03	334.27

8	6	8	1200.00	398.84	481.70

-9	7	8	429.23	-759.71	759.71

-7	7	8	318.69	952.79	303.32

-5	7	8	1897.28	1854.64	367.28

-3	7	8	5.02	-442.33	541.32

-1	7	8	1482.82	2031.54	313.89

1	7	8	4.46	146.74	374.22

3	7	8	1836.09	2065.31	321.63

5	7	8	7023.27	6821.07	492.54

7	7	8	5109.84	5584.56	598.50

-8	8	8	1671.76	2050.48	515.43

-6	8	8	457.71	454.28	429.71

-4	8	8	1363.93	1668.44	373.57

-2	8	8	16150.92	17161.02	668.89

0	8	8	1479.11	1500.64	348.30

2	8	8	8004.19	8334.14	519.30

4	8	8	6595.94	7078.54	474.95

6	8	8	6671.77	7025.68	581.73

-7	9	8	509.80	0.00	808.86

-5	9	8	19875.96	21687.79	982.10

-3	9	8	6213.07	7047.34	606.31

-1	9	8	4239.65	4123.88	465.00

1	9	8	6095.19	6004.69	502.32

3	9	8	209.75	94.08	657.89

5	9	8	5432.14	4217.67	580.95

-6	10	8	323.71	433.91	782.87

-4	10	8	250.17	-203.62	850.97

-2	10	8	1391.59	-487.33	797.70

0	10	8	7835.00	9830.83	670.33

2	10	8	8.46	299.80	624.87

4	10	8	1832.80	2087.02	473.30

-3	11	8	4662.77	6023.21	638.50

-1	11	8	427.63	-142.53	479.56

1	11	8	470.94	430.41	775.86

-5	-15	9	216.14	-320.87	668.42

-3	-15	9	1146.85	1498.46	452.91

-1	-15	9	24.49	-421.26	744.23

1	-15	9	790.64	1309.52	479.57

-8	-14	9	512.63	-214.15	771.65

-6	-14	9	849.48	504.15	455.00

-4	-14	9	2232.80	1863.80	483.16

-2	-14	9	7.24	-285.76	719.66

0	-14	9	214.02	227.49	443.74

2	-14	9	658.50	68.81	479.57

-9	-13	9	190.00	799.01	388.27

-7	-13	9	75.56	289.27	646.64

-5	-13	9	1484.63	1373.53	382.71

-3	-13	9	67.49	-305.42	305.42

-1	-13	9	4854.35	5617.59	441.85

1	-13	9	1208.74	1367.87	437.46

3	-13	9	5523.13	6134.84	643.48

5	-13	9	5907.44	5741.52	673.70

-10	-12	9	458.75	-784.99	784.99

-8	-12	9	261.72	-93.38	639.63

-6	-12	9	1610.62	1328.61	344.79

-4	-12	9	945.18	1045.54	313.87

-2	-12	9	1353.94	2234.43	331.44

0	-12	9	261.48	61.08	300.51

2	-12	9	650.41	368.63	351.78

4	-12	9	2505.24	3017.70	490.89

6	-12	9	138.78	-537.82	797.60

-11	-11	9	1836.95	2105.28	424.15

-9	-11	9	304.51	-183.96	582.06

-7	-11	9	4403.66	4040.43	416.55

-5	-11	9	3209.77	3571.50	360.31

-3	-11	9	2172.08	2315.42	320.24

-1	-11	9	2.66	-216.95	625.57

1	-11	9	154.32	304.72	579.95

3	-11	9	138.95	354.57	274.53

5	-11	9	1323.18	1186.01	441.68

7	-11	9	114.19	35.81	410.03

-12	-10	9	190.36	-212.04	763.90

-10	-10	9	1478.23	1602.44	411.50

-8	-10	9	19.54	-612.94	612.94

-6	-10	9	1181.74	797.70	282.99

-4	-10	9	2258.36	2315.47	293.56

-2	-10	9	2411.24	2102.02	330.09

0	-10	9	11.87	-470.41	541.32

2	-10	9	966.73	1504.78	276.66

4	-10	9	4278.84	4232.15	417.24

6	-10	9	15.97	-654.36	718.25

8	-10	9	2696.36	2123.71	556.21

-11	-9	9	61.25	94.78	619.96

-9	-9	9	490.99	901.55	238.03

-7	-9	9	1322.06	1457.09	291.42

-5	-9	9	264.72	-530.81	530.81

-3	-9	9	2277.37	1826.71	303.40

-1	-9	9	2315.77	2324.66	302.70

1	-9	9	8504.31	8301.39	424.52

3	-9	9	3062.82	2261.59	341.35

5	-9	9	6148.32	5388.74	456.67

7	-9	9	1221.85	506.28	377.08

-12	-8	9	4394.26	4560.05	496.60

-10	-8	9	464.04	0.00	496.41

-8	-8	9	3812.91	4739.22	339.97

-6	-8	9	25520.38	25543.35	778.35

-4	-8	9	33221.35	34453.52	1039.56

-2	-8	9	33825.75	34891.56	1051.74

0	-8	9	12074.85	10904.66	466.96

2	-8	9	21810.22	20585.31	628.02

4	-8	9	25365.96	25513.93	745.75

6	-8	9	1674.62	1602.49	337.77

8	-8	9	3036.12	3649.23	496.54

-13	-7	9	405.54	-513.26	624.90

-11	-7	9	3153.38	3378.95	386.29

-9	-7	9	3653.92	3605.43	338.56

-7	-7	9	11541.58	12044.03	485.16

-5	-7	9	31309.88	33795.47	1015.41

-3	-7	9	6168.87	6444.08	354.18

-1	-7	9	2899.97	3085.65	291.50

1	-7	9	5675.25	5140.65	356.95

3	-7	9	403.30	569.44	226.79

5	-7	9	1564.50	1684.65	303.36

7	-7	9	2036.26	2369.41	374.30

9	-7	9	6558.75	6985.49	644.94

-12	-6	9	1528.83	1603.86	445.20

-10	-6	9	1100.88	773.11	305.45

-8	-6	9	3874.96	4276.48	316.10

-6	-6	9	87.29	178.34	195.89

-4	-6	9	13060.92	13522.90	471.33

-2	-6	9	1330.83	1185.39	246.49

0	-6	9	4126.23	4206.81	306.31

2	-6	9	4185.05	4125.87	321.75

4	-6	9	199.98	345.44	226.79

6	-6	9	314.92	596.11	247.15

8	-6	9	5.85	358.78	647.34

10	-6	9	1903.54	1822.99	450.83

-13	-5	9	2732.92	2953.14	455.09

-11	-5	9	751.40	656.52	294.21

-9	-5	9	1179.35	1555.38	264.03

-7	-5	9	19252.37	19909.89	574.40

-5	-5	9	548.51	245.05	506.26

-3	-5	9	1352.08	1442.43	240.87

-1	-5	9	4826.48	4702.12	308.46

1	-5	9	21613.02	21634.47	639.60

3	-5	9	3513.61	3680.81	321.02

5	-5	9	610.92	472.55	248.56

7	-5	9	1073.41	676.21	336.35

9	-5	9	5.48	-286.46	386.16

-14	-4	9	16426.26	17056.24	903.62

-12	-4	9	493.28	803.95	318.77

-10	-4	9	12665.17	13383.35	561.10

-8	-4	9	15429.89	17112.06	559.99

-6	-4	9	91.84	63.89	206.42

-4	-4	9	26360.50	28005.48	851.71

-2	-4	9	25163.05	26725.42	812.21

0	-4	9	26665.96	27226.89	826.42

2	-4	9	1062.74	884.09	255.61

4	-4	9	9.86	0.00	426.18

6	-4	9	9964.18	10302.20	475.89

8	-4	9	535.91	0.00	695.12

10	-4	9	1818.97	-511.92	976.80

-13	-3	9	432.70	298.41	516.77

-11	-3	9	4668.27	4800.63	415.16

-9	-3	9	9580.36	9372.84	453.39

-7	-3	9	7722.76	7918.34	397.11

-5	-3	9	5906.59	5731.59	340.13

-3	-3	9	191.01	138.32	201.51

-1	-3	9	5961.57	5908.53	316.26

1	-3	9	145.66	134.10	201.51

3	-3	9	24753.80	26354.75	729.96

5	-3	9	9134.17	9369.22	480.80

7	-3	9	420.39	546.96	260.49

9	-3	9	5.35	183.95	689.47

-14	-2	9	623.34	214.86	886.81

-12	-2	9	5564.83	5672.06	422.21

-10	-2	9	3639.09	4510.10	359.63

-8	-2	9	4538.55	5207.05	348.45

-6	-2	9	8648.43	9774.38	409.84

-4	-2	9	841.67	665.68	238.75

-2	-2	9	4432.91	4595.21	295.11

0	-2	9	515.44	615.80	207.84

2	-2	9	5686.68	6247.82	346.44

4	-2	9	4092.58	4771.34	339.30

6	-2	9	1915.95	1967.05	306.19

8	-2	9	2602.00	2948.26	374.33

10	-2	9	755.71	1104.49	352.48

-13	-1	9	436.68	811.67	414.26

-11	-1	9	534.34	-713.38	713.38

-9	-1	9	613.22	1052.53	266.82

-7	-1	9	2988.59	3180.42	302.03

-5	-1	9	4613.28	5049.55	328.81

-3	-1	9	1692.64	2175.02	229.65

-1	-1	9	940.84	1051.92	214.88

1	-1	9	63.22	-412.14	412.14

3	-1	9	290.67	39.32	231.70

5	-1	9	2712.57	3199.89	311.14

7	-1	9	952.78	1053.97	285.08

9	-1	9	3177.53	3332.57	468.46

-12	0	9	51.35	-71.11	318.31

-10	0	9	718.96	649.10	417.08

-8	0	9	3190.40	3278.34	225.68

-6	0	9	2125.96	2181.40	189.84

-4	0	9	14.21	-154.11	154.11

-2	0	9	551.47	666.58	145.69

0	0	9	1038.23	1082.25	156.09

2	0	9	8869.80	9999.59	291.79

4	0	9	919.08	1020.00	172.99

6	0	9	1998.43	1876.48	217.17

8	0	9	534.69	708.60	205.88

10	0	9	1204.73	-153.28	533.23

-13	1	9	338.35	417.06	872.74

-11	1	9	23.51	-723.17	723.17

-9	1	9	3396.92	2983.71	352.60

-7	1	9	4.82	-244.33	525.88

-5	1	9	710.57	1001.30	231.72

-3	1	9	1681.55	1991.68	257.74

-1	1	9	1540.65	1734.61	231.05

1	1	9	106.31	431.80	219.76

3	1	9	2761.74	3516.06	269.01

5	1	9	1210.64	690.97	301.25

7	1	9	3382.45	4132.03	364.53

9	1	9	3721.80	3451.44	503.60

-12	2	9	11.75	-417.05	417.05

-10	2	9	2019.30	2296.38	348.32

-8	2	9	616.18	417.78	273.14

-6	2	9	2026.16	2147.60	296.37

-4	2	9	7788.20	7908.04	393.61

-2	2	9	2962.10	3033.71	317.49

0	2	9	678.18	470.46	247.16

2	2	9	1222.15	1132.68	261.23

4	2	9	438.28	63.19	252.77

6	2	9	48.71	-146.74	464.09

8	2	9	494.56	-88.47	641.76

10	2	9	1276.03	1153.70	396.74

-11	3	9	972.40	1101.71	384.09

-9	3	9	2063.80	2247.24	337.79

-7	3	9	526.43	325.80	252.07

-5	3	9	913.95	1076.45	251.38

-3	3	9	164.17	167.10	442.34

-1	3	9	558.26	108.83	503.45

1	3	9	435.60	-14.04	245.05

3	3	9	1062.15	1301.88	262.62

5	3	9	3774.46	3818.32	373.68

7	3	9	9540.32	9611.06	533.44

9	3	9	5616.01	5437.29	615.38

-12	4	9	3973.91	3669.88	571.03

-10	4	9	13.14	277.33	619.96

-8	4	9	13277.42	13026.96	590.63

-6	4	9	147.35	276.63	468.31

-4	4	9	9.97	-502.71	525.88

-2	4	9	7424.18	7855.05	413.24

0	4	9	10006.84	10736.52	478.05

2	4	9	19112.72	19693.26	614.40

4	4	9	2523.07	2260.74	325.87

6	4	9	9495.51	8620.88	488.46

8	4	9	3413.39	3412.69	538.70

-11	5	9	17010.41	15615.04	899.46

-9	5	9	10621.48	9677.13	670.54

-7	5	9	823.38	0.00	680.40

-5	5	9	16524.78	17339.67	619.05

-3	5	9	6918.58	7182.28	420.21

-1	5	9	58918.39	67844.91	1549.52

1	5	9	7178.60	7736.21	424.44

3	5	9	5289.79	5474.15	409.58

5	5	9	3057.06	2531.22	380.67

7	5	9	1971.92	1908.00	406.60

9	5	9	2024.85	2116.55	479.63

-10	6	9	19.49	-827.08	827.08

-8	6	9	10226.23	9283.13	637.48

-6	6	9	49.25	-625.58	625.58

-4	6	9	3973.87	3983.43	376.50

-2	6	9	2389.02	2668.74	327.97

0	6	9	162.78	-358.78	560.99

2	6	9	776.78	1006.20	282.27

4	6	9	1377.52	1823.63	331.44

6	6	9	944.73	1086.26	371.45

8	6	9	1236.92	2316.52	462.74

-9	7	9	373.28	208.53	737.94

-7	7	9	13.47	0.00	646.64

-5	7	9	5.19	-342.63	641.02

-3	7	9	4618.27	5135.69	403.91

-1	7	9	10154.71	10792.27	548.26

1	7	9	950.25	945.13	311.06

3	7	9	72.33	-600.30	624.17

5	7	9	2065.71	1098.32	485.26

7	7	9	274.53	313.85	652.97

-8	8	9	1536.65	106.03	828.60

-6	8	9	398.35	386.87	696.51

-4	8	9	1244.18	359.52	814.55

-2	8	9	337.69	0.00	672.64

0	8	9	418.27	87.06	771.65

2	8	9	249.77	-775.14	775.14

4	8	9	7843.18	7394.75	652.77

6	8	9	3.02	-320.16	384.75

-7	9	9	171.17	-110.23	753.37

-5	9	9	4.71	-135.51	450.05

-3	9	9	5008.78	5652.67	585.15

-1	9	9	72.81	-125.68	417.75

1	9	9	3103.39	3970.93	488.11

3	9	9	74.43	-101.10	355.97

5	9	9	47.11	73.02	411.43

-4	10	9	2236.68	2588.51	505.62

-2	10	9	449.57	0.00	723.90

0	10	9	3920.82	4134.16	543.64

2	10	9	748.80	999.87	407.25

-5	-15	10	2682.01	2755.76	537.95

-3	-15	10	1015.47	817.33	459.22

-1	-15	10	1.98	-775.12	775.12

-8	-14	10	945.95	1012.52	448.68

-6	-14	10	491.01	890.31	405.13

-4	-14	10	775.54	1248.44	436.04

-2	-14	10	443.00	195.90	648.77

0	-14	10	4397.37	4604.99	542.26

2	-14	10	12.51	106.02	787.76

-9	-13	10	103.06	-635.41	733.71

-7	-13	10	4211.57	4559.27	489.57

-5	-13	10	342.87	153.77	437.43

-3	-13	10	2539.10	1908.82	412.24

-1	-13	10	21.60	-240.12	400.90

1	-13	10	750.96	94.09	699.35

3	-13	10	124.71	-510.44	757.58

-10	-12	10	1392.60	1327.15	438.87

-8	-12	10	714.66	858.73	393.21

-6	-12	10	487.21	195.19	316.66

-4	-12	10	7384.69	7569.09	495.38

-2	-12	10	21051.67	20756.60	741.01

0	-12	10	6025.34	6422.77	481.95

2	-12	10	3482.15	3598.17	481.82

4	-12	10	2691.65	2936.28	497.22

-11	-11	10	3844.75	3615.06	571.02

-9	-11	10	3864.66	3360.18	526.08

-7	-11	10	4548.08	3786.18	438.33

-5	-11	10	16572.05	15979.16	630.25

-3	-11	10	14561.06	13871.95	597.07

-1	-11	10	6535.16	7193.46	469.35

1	-11	10	2135.00	1618.03	374.31

3	-11	10	2948.63	3103.56	399.62

5	-11	10	3505.52	3614.99	520.44

-12	-10	10	5305.19	5601.41	583.74

-10	-10	10	46.80	-641.73	641.73

-8	-10	10	4234.41	3890.03	414.43

-6	-10	10	1088.79	375.67	633.38

-4	-10	10	1436.16	1266.11	294.93

-2	-10	10	507.77	583.48	268.22

0	-10	10	1620.01	1490.15	336.37

2	-10	10	1752.74	1167.13	351.12

4	-10	10	1702.11	2150.23	339.88

6	-10	10	81.33	-685.26	789.17

-11	-9	10	1032.62	-677.60	849.63

-9	-9	10	2704.78	2585.20	357.47

-7	-9	10	9285.71	9498.39	494.81

-5	-9	10	1740.99	1825.15	310.40

-3	-9	10	10288.47	9377.46	461.18

-1	-9	10	2784.92	3115.62	328.70

1	-9	10	43.22	-68.10	433.90

3	-9	10	71.96	431.80	263.29

5	-9	10	844.58	1146.64	330.02

7	-9	10	7344.39	7040.18	652.73

-12	-8	10	484.19	-100.41	431.11

-10	-8	10	22443.05	22275.27	776.27

-8	-8	10	674.57	290.69	523.81

-6	-8	10	13745.48	14183.39	554.90

-4	-8	10	3890.22	4178.93	330.16

-2	-8	10	1445.02	1287.20	267.55

0	-8	10	5429.92	5017.24	358.32

2	-8	10	1502.18	1535.08	281.60

4	-8	10	20416.48	18295.63	672.77

6	-8	10	1028.24	353.20	705.69

8	-8	10	1239.39	1262.53	473.98

-13	-7	10	9128.02	8928.07	699.21

-11	-7	10	4248.83	3773.37	444.63

-9	-7	10	340.81	485.87	239.43

-7	-7	10	4327.55	4481.11	356.16

-5	-7	10	399.76	409.35	222.58

-3	-7	10	17552.21	16269.82	524.33

-1	-7	10	64.89	-220.46	412.14

1	-7	10	9545.14	9437.59	433.74

3	-7	10	5875.25	5896.99	403.30

5	-7	10	1014.47	997.80	288.60

7	-7	10	1060.59	452.91	695.86

9	-7	10	3343.77	3418.23	551.33

-12	-6	10	3752.73	3747.85	490.25

-10	-6	10	1297.81	1372.11	298.44

-8	-6	10	2112.30	2361.78	281.62

-6	-6	10	2420.36	2660.42	281.63

-4	-6	10	31.39	-159.38	421.97

-2	-6	10	258.88	205.02	348.26

0	-6	10	5.50	0.00	203.61

2	-6	10	2933.97	3321.53	318.18

4	-6	10	1352.81	1419.89	287.21

6	-6	10	1140.90	765.39	332.14

8	-6	10	855.38	190.29	712.70

-13	-5	10	1562.93	2026.58	445.90

-11	-5	10	1138.36	340.56	771.71

-9	-5	10	437.94	-122.87	278.75

-7	-5	10	2348.74	2062.00	287.25

-5	-5	10	3164.25	3241.65	312.58

-3	-5	10	320.18	297.00	499.22

-1	-5	10	190.10	592.59	205.02

1	-5	10	2447.88	2398.51	286.56

3	-5	10	1543.31	2060.38	274.58

5	-5	10	11.44	-70.91	418.45

7	-5	10	692.60	533.64	305.44

9	-5	10	3988.52	3872.21	547.86

-12	-4	10	39.15	-92.68	594.68

-10	-4	10	167.06	-379.85	497.80

-8	-4	10	5903.42	5688.41	408.22

-6	-4	10	738.57	699.37	226.80

-4	-4	10	0.49	-99.00	432.50

-2	-4	10	162.63	94.79	202.91

0	-4	10	3031.52	3184.78	293.61

2	-4	10	5162.59	5181.72	339.36

4	-4	10	4846.36	4864.33	363.91

6	-4	10	8224.39	8415.53	478.58

8	-4	10	55.76	-181.85	654.36

10	-4	10	1498.65	0.00	917.78

-13	-3	10	485.48	201.51	865.74

-11	-3	10	74.42	820.77	270.31

-9	-3	10	1236.17	691.67	276.67

-7	-3	10	7162.39	6435.21	390.74

-5	-3	10	817.92	915.65	227.51

-3	-3	10	21.89	-334.90	494.98

-1	-3	10	1093.15	621.47	243.67

1	-3	10	4099.56	4815.80	309.81

3	-3	10	336.47	-463.41	524.49

5	-3	10	3334.82	3502.80	331.53

7	-3	10	1869.59	2039.32	304.77

9	-3	10	1180.53	393.22	748.53

-12	-2	10	533.78	-93.38	598.93

-10	-2	10	7.54	-234.50	524.47

-8	-2	10	4447.47	3992.26	355.46

-6	-2	10	2470.56	2500.34	295.69

-4	-2	10	26.59	-516.05	516.05

-2	-2	10	16331.04	16590.13	493.41

0	-2	10	297.07	-96.89	439.54

2	-2	10	1300.27	1334.94	230.33

4	-2	10	771.04	1034.30	257.70

6	-2	10	3943.58	3430.62	368.77

8	-2	10	18.86	-334.90	334.90

10	-2	10	147.08	-886.07	886.07

-13	-1	10	131.49	205.72	727.39

-11	-1	10	2624.42	2267.72	375.73

-9	-1	10	967.31	800.49	270.34

-7	-1	10	3642.28	4103.62	328.04

-5	-1	10	5535.77	5672.51	357.65

-3	-1	10	1909.05	2150.46	249.32

-1	-1	10	211.12	507.64	205.02

1	-1	10	2668.96	2796.15	287.27

3	-1	10	123.34	-117.25	469.01

5	-1	10	1526.42	1061.07	311.79

7	-1	10	6619.41	6735.90	459.51

9	-1	10	6028.40	6326.93	606.98

-12	0	10	41.60	-344.83	344.83

-10	0	10	228.38	283.15	208.82

-8	0	10	3822.38	4062.48	265.87

-6	0	10	908.88	843.03	179.95

-4	0	10	2984.25	3173.12	204.72

-2	0	10	1312.36	1622.65	177.91

0	0	10	6372.07	7403.35	398.11

2	0	10	13375.91	14707.95	477.59

4	0	10	15423.17	16016.09	901.12

6	0	10	5573.92	5627.44	671.98

8	0	10	425.81	264.86	547.31

10	0	10	5803.68	5237.82	445.51

-13	1	10	1752.31	1368.63	524.56

-11	1	10	4484.75	3060.48	549.30

-9	1	10	1002.10	1020.97	294.21

-7	1	10	41644.59	40717.23	1249.77

-5	1	10	9173.38	9577.12	435.84

-3	1	10	11687.23	11868.80	464.85

-1	1	10	33758.18	34596.73	1029.96

1	1	10	40236.83	41270.50	1126.70

3	1	10	33407.94	33159.16	891.22

5	1	10	86.93	308.93	226.08

7	1	10	7269.43	6369.49	493.26

9	1	10	1827.82	1742.93	462.07

-12	2	10	187.52	515.35	361.59

-10	2	10	2069.53	1654.52	360.26

-8	2	10	10022.02	10026.24	508.90

-6	2	10	14353.01	14507.94	571.12

-4	2	10	8955.25	8764.13	437.22

-2	2	10	4493.72	4651.46	344.94

0	2	10	13618.36	14263.23	502.22

2	2	10	127.59	341.23	230.29

4	2	10	360.94	246.45	259.79

6	2	10	0.92	-626.28	626.28

8	2	10	1518.59	1797.66	425.54

-11	3	10	387.78	330.00	432.51

-9	3	10	1293.27	1140.37	328.63

-7	3	10	2261.99	2165.15	302.69

-5	3	10	26.19	-66.00	452.86

-3	3	10	112.91	418.46	226.08

-1	3	10	13899.02	13747.94	538.78

1	3	10	4417.46	4495.26	361.08

3	3	10	4704.30	4758.01	361.79

5	3	10	291.75	39.32	285.77

7	3	10	121.47	-367.91	688.07

9	3	10	1047.13	957.06	438.16

-10	4	10	232.30	-162.19	414.25

-8	4	10	913.24	426.22	687.43

-6	4	10	416.84	412.15	270.32

-4	4	10	9475.87	9080.77	503.28

-2	4	10	596.71	741.48	263.31

0	4	10	496.20	599.63	245.05

2	4	10	262.76	53.36	271.02

4	4	10	1085.09	1320.11	286.49

6	4	10	184.25	-445.14	728.10

8	4	10	1328.70	1400.88	449.40

-9	5	10	143.80	-579.24	625.58

-7	5	10	1618.73	2387.56	363.05

-5	5	10	1088.89	1450.02	285.79

-3	5	10	2105.75	2779.60	340.60

-1	5	10	93.27	-491.48	491.48

1	5	10	6656.40	6704.59	440.56

3	5	10	1141.97	1020.99	300.54

5	5	10	608.13	88.47	655.81

7	5	10	24.66	-421.26	421.26

-10	6	10	1809.05	1164.99	490.85

-8	6	10	912.71	582.80	427.62

-6	6	10	14765.86	15282.46	681.39

-4	6	10	92.02	163.59	579.24

-2	6	10	531.08	549.78	252.77

0	6	10	487.01	691.61	313.16

2	6	10	460.81	-249.26	690.20

4	6	10	2127.81	1473.34	443.13

6	6	10	2527.38	2587.19	478.95

-7	7	10	4678.29	4668.34	620.24

-5	7	10	141.23	-689.48	689.48

-3	7	10	9810.65	10666.16	609.35

-1	7	10	2495.22	3169.43	415.05

1	7	10	4704.78	5292.97	475.56

3	7	10	241.38	186.06	617.16

5	7	10	3183.54	2715.88	501.46

-6	8	10	433.02	-413.56	888.90

-4	8	10	1717.80	579.34	1003.48

-2	8	10	913.64	1339.74	433.24

0	8	10	434.86	655.79	401.62

2	8	10	50.11	-742.83	742.83

4	8	10	2119.02	1846.21	517.56

-5	9	10	0.53	324.37	725.98

-3	9	10	241.64	0.00	671.23

-1	9	10	176.69	-612.24	829.20

1	9	10	109.78	414.95	656.47

3	9	10	153.62	869.92	386.86

-3	-15	11	4277.57	3821.00	594.92

-4	-14	11	4024.88	3721.21	557.69

-2	-14	11	791.73	639.67	467.64

0	-14	11	449.97	-622.79	762.52

2	-14	11	1151.85	1169.13	476.78

-9	-13	11	1166.59	431.84	498.55

-7	-13	11	1700.34	199.43	955.02

-5	-13	11	528.38	-190.28	760.42

-3	-13	11	3064.14	3247.54	499.35

-1	-13	11	2836.48	2370.99	469.14

1	-13	11	4122.41	3266.12	607.57

3	-13	11	3907.43	3214.74	561.89

-10	-12	11	5707.68	5172.41	637.16

-8	-12	11	432.05	163.60	356.68

-6	-12	11	3218.83	3463.93	455.82

-4	-12	11	2485.65	3046.53	356.76

-2	-12	11	10060.53	9929.23	551.04

0	-12	11	823.55	993.56	303.33

2	-12	11	106.19	-469.71	697.20

4	-12	11	5832.10	5355.17	578.86

-11	-11	11	5523.05	5700.57	599.21

-9	-11	11	6156.29	6171.79	585.92

-7	-11	11	1067.17	346.88	693.76

-5	-11	11	2451.64	2120.22	350.44

-3	-11	11	5391.49	5331.45	440.48

-1	-11	11	2674.71	2894.92	359.58

1	-11	11	13765.41	13667.64	644.78

3	-11	11	675.96	1615.65	400.93

5	-11	11	3662.10	3663.48	529.58

-10	-10	11	185.13	-194.49	660.69

-8	-10	11	350.00	-256.28	490.79

-6	-10	11	15.52	116.55	251.35

-4	-10	11	260.56	222.57	559.59

-2	-10	11	767.76	927.56	276.65

0	-10	11	964.28	376.37	578.60

2	-10	11	1175.19	1303.27	329.33

4	-10	11	10.19	301.20	359.48

6	-10	11	275.76	-309.64	737.23

-9	-9	11	266.47	-42.83	305.42

-7	-9	11	951.29	568.76	304.75

-5	-9	11	1.07	-283.65	558.17

-3	-9	11	500.67	577.87	238.03

-1	-9	11	1051.53	1161.43	281.58

1	-9	11	2286.54	2285.25	332.18

3	-9	11	18.64	0.00	481.64

5	-9	11	357.93	1211.88	329.30

7	-9	11	2811.55	2819.01	478.26

-12	-8	11	3832.78	3755.55	460.75

-10	-8	11	893.40	1662.03	290.00

-8	-8	11	1022.81	1333.45	266.83

-6	-8	11	1024.69	850.35	272.45

-4	-8	11	2933.56	3093.20	310.44

-2	-8	11	511.96	-189.58	588.40

0	-8	11	434.99	490.80	240.13

2	-8	11	5317.33	5142.60	385.70

4	-8	11	7810.95	7656.67	492.60

6	-8	11	6568.43	6785.46	604.92

8	-8	11	970.27	1077.13	422.00

-13	-7	11	919.53	933.18	415.68

-11	-7	11	296.50	681.76	361.59

-9	-7	11	37.59	-315.25	445.84

-7	-7	11	4565.19	4586.53	357.57

-5	-7	11	77.98	-47.04	232.40

-3	-7	11	545.68	834.86	219.77

-1	-7	11	6107.76	6315.52	386.46

1	-7	11	99.34	-193.08	459.88

3	-7	11	717.74	304.04	286.48

5	-7	11	203.12	-228.19	314.55

7	-7	11	2612.32	2666.59	477.56

-12	-6	11	1295.27	886.87	465.55

-10	-6	11	580.37	-249.96	628.42

-8	-6	11	3351.76	3511.19	337.84

-6	-6	11	124.77	-468.31	468.31

-4	-6	11	2997.83	3034.30	301.32

-2	-6	11	909.96	1087.69	244.36

0	-6	11	72.76	117.25	388.97

2	-6	11	131.38	259.08	409.33

4	-6	11	8889.79	8764.90	477.22

6	-6	11	663.05	-433.23	798.35

8	-6	11	2708.67	2624.46	494.41

-13	-5	11	480.26	-313.85	405.13

-11	-5	11	2415.77	2445.34	382.74

-9	-5	11	922.99	1228.11	288.59

-7	-5	11	6629.12	6841.29	397.01

-5	-5	11	4400.37	4692.09	334.40

-3	-5	11	603.38	164.31	229.61

-1	-5	11	897.70	110.24	389.01

1	-5	11	118.72	162.89	231.70

3	-5	11	2451.39	2083.06	321.66

5	-5	11	431.84	634.73	268.22

7	-5	11	879.54	-786.43	786.43

9	-5	11	3758.16	3533.55	528.17

-12	-4	11	180.10	0.00	709.84

-10	-4	11	1343.05	1700.74	332.85

-8	-4	11	1573.11	1224.70	288.62

-6	-4	11	344.46	223.98	230.30

-4	-4	11	859.39	1112.97	246.47

-2	-4	11	225.31	292.08	222.57

0	-4	11	1628.46	1558.32	265.45

2	-4	11	237.05	-243.64	502.72

4	-4	11	17619.28	18404.03	610.00

6	-4	11	3722.24	3386.91	402.47

8	-4	11	3179.12	3306.55	508.48

-13	-3	11	12327.42	13076.09	769.72

-11	-3	11	2140.17	1877.14	351.13

-9	-3	11	278.50	-73.72	535.72

-7	-3	11	3195.38	3151.60	328.72

-5	-3	11	16747.80	17184.06	552.40

-3	-3	11	42388.58	45233.60	1155.49

-1	-3	11	3399.74	3861.31	308.37

1	-3	11	30009.25	31582.65	1017.23

3	-3	11	17272.31	17837.39	593.15

5	-3	11	15199.33	14921.67	602.04

7	-3	11	1304.49	1492.88	318.80

9	-3	11	16.82	-104.61	501.30

-12	-2	11	5648.45	7067.85	603.45

-10	-2	11	2563.02	2395.54	373.62

-8	-2	11	6461.04	6482.58	414.56

-6	-2	11	35892.36	38631.60	1157.49

-4	-2	11	33164.02	37475.56	1089.69

-2	-2	11	21920.93	23500.85	701.45

0	-2	11	5085.14	5458.47	340.76

2	-2	11	14266.13	14348.72	528.96

4	-2	11	3900.82	3965.22	368.78

6	-2	11	33.06	-702.81	702.81

8	-2	11	6043.81	5711.57	586.61

-13	-1	11	3.51	-320.16	716.15

-11	-1	11	277.12	-676.85	676.85

-9	-1	11	3499.30	3440.96	378.58

-7	-1	11	673.61	735.16	241.54

-5	-1	11	14.09	-511.13	511.13

-3	-1	11	4296.05	4104.82	335.10

-1	-1	11	165.64	54.77	448.65

1	-1	11	4686.79	5269.76	349.16

3	-1	11	7985.88	8351.33	415.35

5	-1	11	718.37	226.10	569.45

7	-1	11	491.62	493.60	289.28

9	-1	11	909.81	1504.04	374.96

-12	0	11	2149.84	2614.29	1309.00

-10	0	11	3.48	70.75	264.53

-8	0	11	358.25	358.22	245.56

-6	0	11	2657.61	2747.47	223.47

-4	0	11	7301.22	7765.73	284.75

-2	0	11	878.89	127.00	344.73

0	0	11	2921.01	2869.64	269.01

2	0	11	2223.88	2309.91	202.10

4	0	11	1964.36	2185.39	212.57

6	0	11	177.59	179.16	239.26

8	0	11	2.48	103.46	301.12

-11	1	11	10622.48	9544.73	707.07

-9	1	11	34.81	-332.10	586.96

-7	1	11	10366.11	10840.25	536.35

-5	1	11	46.47	0.00	523.77

-3	1	11	323.46	60.38	448.66

-1	1	11	51.39	59.68	418.46

1	1	11	5054.14	4632.63	366.03

3	1	11	822.53	70.22	546.29

5	1	11	1471.46	1166.38	327.94

7	1	11	3560.73	3037.70	476.20

9	1	11	827.41	431.13	681.09

-12	2	11	497.79	968.95	417.07

-10	2	11	2301.14	1331.50	436.81

-8	2	11	1999.00	1906.63	335.68

-6	2	11	5210.00	5613.23	391.31

-4	2	11	2285.02	2795.86	301.29

-2	2	11	12747.09	13142.68	525.31

0	2	11	11265.72	11638.92	499.19

2	2	11	27.78	-263.99	263.99

4	2	11	192.38	311.74	528.70

6	2	11	454.13	-88.47	605.94

8	2	11	1819.03	2014.69	486.64

-11	3	11	123.22	-626.28	723.18

-9	3	11	23738.73	22821.35	959.31

-7	3	11	18.07	-565.19	680.34

-5	3	11	10451.41	11432.86	520.19

-3	3	11	591.23	648.79	265.41

-1	3	11	146.55	84.96	241.53

1	3	11	2701.46	2246.04	344.14

3	3	11	1695.61	1686.77	334.26

5	3	11	14463.92	13855.36	609.65

7	3	11	14.78	-332.10	358.07

-10	4	11	170.89	-205.02	410.04

-8	4	11	381.72	-90.57	579.26

-6	4	11	374.79	327.90	714.07

-4	4	11	1141.53	1582.04	302.65

-2	4	11	1459.09	1350.37	320.21

0	4	11	297.18	221.87	614.36

2	4	11	4425.98	5174.24	405.31

4	4	11	5.66	259.78	275.22

6	4	11	131.27	389.67	702.81

-9	5	11	1075.44	985.86	462.73

-7	5	11	835.67	427.62	412.17

-5	5	11	783.11	169.22	333.53

-3	5	11	237.59	-548.36	548.36

-1	5	11	46.66	-79.34	426.18

1	5	11	370.54	204.32	299.11

3	5	11	0.91	-702.81	702.81

5	5	11	1465.43	387.62	775.94

7	5	11	905.31	108.13	883.32

-8	6	11	0.55	0.00	667.00

-6	6	11	1806.77	1349.69	474.71

-4	6	11	893.24	1244.95	332.83

-2	6	11	265.28	579.95	285.76

0	6	11	770.92	649.50	363.72

2	6	11	193.35	211.34	393.19

4	6	11	176.70	392.48	620.67

6	6	11	99.64	253.46	367.20

-7	7	11	121.54	-919.06	919.06

-5	7	11	191.61	98.30	766.71

-3	7	11	116.97	-156.57	360.89

-1	7	11	1543.23	1732.36	443.80

1	7	11	0.07	-127.08	383.35

3	7	11	1227.04	-404.46	937.42

5	7	11	288.28	402.32	388.27

-6	8	11	616.69	329.31	872.06

-4	8	11	2424.15	1873.65	523.89

-2	8	11	300.06	405.13	730.91

0	8	11	568.92	-101.81	927.53

2	8	11	141.74	-105.32	723.18

-1	9	11	1642.83	2848.18	506.30

-6	-14	12	2902.13	2450.32	560.43

-4	-14	12	174.56	-104.62	431.80

-2	-14	12	2484.23	3205.87	485.27

0	-14	12	2440.32	2472.68	484.56

-7	-13	12	60.38	-615.75	615.75

-5	-13	12	5.13	196.59	696.49

-3	-13	12	35.89	-766.00	766.00

-1	-13	12	386.94	390.38	617.17

1	-13	12	413.13	615.77	458.49

-8	-12	12	3251.38	2364.04	514.81

-6	-12	12	573.76	406.54	377.05

-4	-12	12	2578.01	1771.88	514.08

-2	-12	12	173.80	-648.05	648.05

0	-12	12	1900.83	861.65	481.03

2	-12	12	805.19	591.22	447.98

4	-12	12	2600.82	2056.97	495.81

-9	-11	12	1887.09	1402.36	424.85

-7	-11	12	1971.78	1764.75	412.92

-5	-11	12	786.26	85.66	700.06

-3	-11	12	35.79	21.06	311.03

-1	-11	12	7741.21	6589.09	488.37

1	-11	12	94.90	-89.17	609.43

3	-11	12	7220.01	7009.96	585.98

5	-11	12	7.36	215.55	714.04

-10	-10	12	222.63	469.72	414.25

-8	-10	12	0.67	267.50	636.11

-6	-10	12	4.04	306.12	285.05

-4	-10	12	5689.48	5619.69	448.23

-2	-10	12	792.42	483.79	308.25

0	-10	12	729.18	683.20	294.20

2	-10	12	248.96	541.34	249.96

4	-10	12	2793.99	2202.42	503.55

6	-10	12	772.06	1157.15	463.42

-11	-9	12	707.81	372.14	396.01

-9	-9	12	4711.05	4742.21	524.02

-7	-9	12	2643.26	2953.20	339.21

-5	-9	12	1879.93	2092.01	344.10

-3	-9	12	2836.65	2713.12	356.08

-1	-9	12	1.69	293.48	264.69

1	-9	12	2046.27	1810.44	325.15

3	-9	12	50.50	-278.74	314.54

5	-9	12	1527.67	2188.79	419.92

-12	-8	12	1661.82	1056.83	488.04

-10	-8	12	21.34	371.41	629.79

-8	-8	12	507.42	646.67	289.98

-6	-8	12	19.75	259.08	240.82

-4	-8	12	2969.65	2989.91	360.31

-2	-8	12	16.52	0.00	442.33

0	-8	12	1264.20	354.62	571.60

2	-8	12	3387.15	3150.84	356.10

4	-8	12	635.31	-259.80	653.70

6	-8	12	3247.96	3888.10	521.13

-11	-7	12	1319.22	2162.06	380.59

-9	-7	12	3503.92	2906.40	394.73

-7	-7	12	1742.73	1259.12	314.61

-5	-7	12	970.68	1445.80	247.17

-3	-7	12	6442.75	7015.40	408.95

-1	-7	12	21718.01	22136.61	649.07

1	-7	12	5916.39	6385.19	401.88

3	-7	12	1460.90	1221.16	290.72

5	-7	12	13113.19	12587.66	658.77

7	-7	12	358.81	-771.64	771.64

-12	-6	12	7039.52	6722.36	630.92

-10	-6	12	8092.44	7313.00	522.11

-8	-6	12	8520.14	7616.02	477.89

-6	-6	12	10503.17	10814.83	496.31

-4	-6	12	40544.65	40851.71	1203.89

-2	-6	12	38508.03	40303.84	1195.89

0	-6	12	12162.76	13244.10	517.53

2	-6	12	9979.44	8458.35	473.07

4	-6	12	1969.19	1561.82	363.77

6	-6	12	10821.36	10659.19	710.61

8	-6	12	1690.30	2180.38	481.02

-13	-5	12	633.41	1082.01	395.31

-11	-5	12	2387.59	1653.15	476.14

-9	-5	12	1340.18	1212.71	337.76

-7	-5	12	5237.19	5625.23	389.21

-5	-5	12	4243.91	3985.16	361.07

-3	-5	12	232.89	-363.70	513.96

-1	-5	12	0.31	122.17	480.94

1	-5	12	884.52	521.02	274.55

3	-5	12	794.88	1016.74	271.74

5	-5	12	284.34	189.57	303.32

7	-5	12	3.98	325.07	344.03

-12	-4	12	1909.42	1695.90	450.13

-10	-4	12	561.77	-599.63	690.91

-8	-4	12	1641.24	1462.05	304.77

-6	-4	12	2810.43	2706.84	336.42

-4	-4	12	6042.98	5922.65	378.03

-2	-4	12	5528.62	6047.39	374.49

0	-4	12	2351.40	2589.44	292.16

2	-4	12	1080.42	1393.86	266.13

4	-4	12	3119.52	3037.67	342.04

6	-4	12	93.50	-179.04	749.15

8	-4	12	1568.15	1279.43	449.41

-13	-3	12	4547.21	4585.32	531.72

-11	-3	12	370.76	30.89	432.51

-9	-3	12	536.91	0.00	612.97

-7	-3	12	15328.35	15857.77	575.37

-5	-3	12	1910.87	2139.13	271.78

-3	-3	12	7772.77	8056.40	411.15

-1	-3	12	5590.72	5417.87	363.25

1	-3	12	869.38	1503.37	243.66

3	-3	12	302.87	283.66	511.15

7	-3	12	5218.19	5796.80	525.45

-12	-2	12	532.19	202.22	757.61

-10	-2	12	22724.81	21907.37	755.86

-8	-2	12	2742.92	3283.36	350.46

-6	-2	12	8902.12	9260.97	475.14

-4	-2	12	244.84	246.45	417.76

-2	-2	12	1023.67	1242.19	256.30

0	-2	12	6147.30	5945.16	394.19

2	-2	12	481.30	319.48	250.67

4	-2	12	21053.41	20407.94	710.81

6	-2	12	2781.70	2429.98	409.45

8	-2	12	148.32	-426.89	426.89

-11	-1	12	2643.41	2376.55	523.91

-9	-1	12	3627.69	3051.84	410.19

-7	-1	12	389.68	70.92	498.52

-5	-1	12	8901.74	9722.18	471.63

-3	-1	12	3875.78	4278.63	332.26

-1	-1	12	3950.16	3991.37	340.69

1	-1	12	964.68	1096.11	254.19

3	-1	12	370.15	72.32	506.94

5	-1	12	361.67	376.34	302.62

7	-1	12	95.84	193.08	640.32

-12	0	12	5470.72	5426.34	724.95

-10	0	12	826.23	909.67	271.42

-8	0	12	2389.45	2174.95	260.16

-6	0	12	379.21	690.59	1071.11

-4	0	12	9.01	26.15	203.31

-2	0	12	775.14	814.69	187.15

0	0	12	2083.10	2306.82	211.38

2	0	12	3409.77	3787.29	244.83

4	0	12	1828.97	1629.70	237.30

6	0	12	652.00	756.13	260.69

8	0	12	222.18	90.59	270.91

-11	1	12	909.15	945.12	479.58

-9	1	12	407.63	-89.17	647.37

-7	1	12	3618.51	3673.48	388.42

-5	1	12	1116.29	794.89	282.28

-3	1	12	282.88	-535.72	535.72

-1	1	12	1029.18	1138.95	250.68

1	1	12	492.80	351.77	252.77

3	1	12	1774.87	2002.10	333.57

5	1	12	2344.25	2802.79	363.08

7	1	12	374.57	398.81	719.68

-10	2	12	2.99	295.59	782.85

-8	2	12	27.76	21.77	278.74

-6	2	12	531.74	214.15	273.13

-4	2	12	53.43	-72.32	556.07

-2	2	12	726.60	775.89	277.35

0	2	12	622.17	0.00	585.60

2	2	12	2748.00	2887.24	327.98

4	2	12	710.34	770.97	301.23

6	2	12	133.86	-679.65	782.86

-9	3	12	4.78	226.08	346.84

-7	3	12	458.58	524.50	330.00

-5	3	12	95.89	0.00	619.96

-3	3	12	464.09	-302.62	676.16

-1	3	12	75.85	226.08	506.22

1	3	12	100.26	315.25	534.31

3	3	12	556.51	575.76	328.60

5	3	12	2681.55	2691.89	478.96

7	3	12	2693.68	3054.94	478.96

-10	4	12	564.34	-757.61	788.50

-8	4	12	2948.21	3200.43	509.88

-6	4	12	4497.12	4534.91	468.52

-4	4	12	84.47	-721.07	721.07

-2	4	12	2816.53	2965.90	396.81

0	4	12	97.22	163.59	543.43

2	4	12	69.38	-87.06	333.50

4	4	12	266.63	-750.57	750.57

6	4	12	204.82	-634.01	777.24

-9	5	12	458.89	252.07	459.90

-7	5	12	1335.86	491.54	828.59

-5	5	12	1602.55	1427.61	426.25

-3	5	12	240.67	437.42	304.72

-1	5	12	29.68	87.06	570.11

1	5	12	3028.87	3396.44	419.99

3	5	12	4230.90	3837.93	507.84

5	5	12	4733.83	4845.33	576.69

-6	6	12	1301.88	2270.19	470.47

-4	6	12	5667.92	6090.01	573.24

-2	6	12	486.50	466.22	413.56

0	6	12	8473.44	8588.48	691.46

2	6	12	10649.54	10396.49	747.83

4	6	12	4936.08	5148.86	590.75

-5	7	12	1219.84	1835.51	471.17

-3	7	12	3297.50	2990.52	562.57

-1	7	12	8130.25	9518.30	681.58

1	7	12	2326.79	2764.81	488.77

3	7	12	930.97	218.37	673.38

-2	8	12	1079.64	1308.15	487.31

0	8	12	385.87	109.53	667.72

-4	-14	13	677.70	650.89	433.93

-2	-14	13	198.77	832.01	384.76

-7	-13	13	2406.89	2618.05	477.54

-5	-13	13	2126.14	1469.81	482.45

-3	-13	13	59.18	-235.21	442.33

-1	-13	13	818.26	0.00	752.72

1	-13	13	1167.21	1072.23	446.59

-8	-12	13	1085.44	1897.99	486.61

-6	-12	13	2511.07	2285.92	450.16

-4	-12	13	2.83	-566.60	694.38

-2	-12	13	863.34	-188.88	754.83

0	-12	13	235.50	453.57	366.51

2	-12	13	732.86	450.78	450.78

-9	-11	13	247.44	-341.93	395.29

-7	-11	13	0.85	-365.80	365.80

-5	-11	13	338.53	0.00	583.47

-3	-11	13	562.58	176.24	659.31

-1	-11	13	4653.00	4119.83	460.80

1	-11	13	1600.59	1470.44	452.23

3	-11	13	5847.73	5560.33	625.93

-10	-10	13	3987.61	3748.58	527.48

-8	-10	13	9726.97	9409.05	688.74

-6	-10	13	8616.04	8694.32	539.71

-4	-10	13	9219.75	8062.54	503.91

-2	-10	13	14939.23	15026.08	671.59

0	-10	13	24551.10	23806.28	787.70

2	-10	13	5091.60	4445.93	542.31

4	-10	13	1025.85	611.59	416.39

-11	-9	13	4578.10	3618.83	552.10

-9	-9	13	5187.43	6013.16	567.60

-7	-9	13	3647.94	3443.75	410.19

-5	-9	13	5775.29	6056.68	451.04

-3	-9	13	4336.32	4244.16	401.10

-1	-9	13	600.50	613.68	291.39

1	-9	13	45.49	335.61	604.51

3	-9	13	2693.43	2899.09	453.68

5	-9	13	512.09	480.96	471.14

-10	-8	13	196.56	-323.68	366.51

-8	-8	13	1315.93	341.97	745.74

-6	-8	13	3088.88	3183.02	345.55

-4	-8	13	78.75	337.71	255.57

-2	-8	13	9226.82	8018.08	469.50

0	-8	13	1605.64	1537.88	330.75

2	-8	13	82.52	-692.28	692.28

4	-8	13	73.12	0.00	370.71

6	-8	13	212.51	-422.68	700.71

-11	-7	13	1653.26	1030.86	469.08

-9	-7	13	10966.66	10480.37	567.95

-7	-7	13	71.29	313.84	496.39

-5	-7	13	1245.80	1177.60	287.20

-3	-7	13	3029.82	3324.94	346.26

-1	-7	13	4059.31	4056.57	356.14

1	-7	13	4064.86	3683.52	377.20

3	-7	13	4267.65	4580.51	414.43

5	-7	13	4141.87	3968.54	502.92

7	-7	13	93.71	325.78	401.61

-12	-6	13	11062.84	11653.96	742.91

-10	-6	13	12363.80	11325.91	726.89

-8	-6	13	469.58	-565.22	650.88

-6	-6	13	9874.68	10871.78	502.57

-4	-6	13	2441.69	2489.68	324.47

-2	-6	13	15324.27	14767.08	565.53

0	-6	13	238.77	408.64	241.53

2	-6	13	1896.56	1793.55	308.29

4	-6	13	6708.50	5832.29	487.60

6	-6	13	22.93	165.70	427.58

-11	-5	13	439.42	196.60	606.64

-9	-5	13	954.59	339.15	610.89

-7	-5	13	1369.36	1476.75	307.57

-5	-5	13	20.16	104.61	214.14

-3	-5	13	1391.88	1327.20	276.68

-1	-5	13	791.42	744.30	285.08

1	-5	13	3811.17	3585.13	336.46

3	-5	13	1032.46	1279.38	292.11

5	-5	13	1082.87	937.41	393.22

7	-5	13	89.18	104.61	634.00

-12	-4	13	5518.40	5328.29	569.01

-10	-4	13	1545.12	1978.84	400.26

-8	-4	13	2773.80	3620.45	334.30

-6	-4	13	745.73	900.88	250.67

-4	-4	13	118.62	67.40	442.33

-2	-4	13	813.49	1006.92	246.46

0	-4	13	835.74	1284.98	249.97

2	-4	13	4880.43	3961.37	413.77

4	-4	13	2477.03	2710.84	358.17

6	-4	13	292.60	-673.34	700.02

-11	-3	13	885.13	98.30	690.23

-9	-3	13	80.60	-84.96	683.15

-7	-3	13	2769.83	3152.73	351.16

-3	-3	13	648.04	749.20	228.90

-1	-3	13	30.69	467.60	230.29

1	-3	13	437.84	869.25	249.96

3	-3	13	3081.83	3285.57	384.88

5	-3	13	75.68	-303.31	303.31

7	-3	13	4621.80	4178.69	552.10

-12	-2	13	2035.47	2266.13	456.46

-10	-2	13	265.56	92.68	405.12

-8	-2	13	14.58	-288.57	288.57

-6	-2	13	205.49	-275.23	289.27

-4	-2	13	334.48	68.81	381.96

-2	-2	13	0.75	-267.50	526.58

0	-2	13	920.15	1003.42	276.66

2	-2	13	2827.98	2805.11	351.87

4	-2	13	2468.83	2653.95	372.21

6	-2	13	789.92	544.88	383.38

-11	-1	13	68.31	-765.30	765.30

-9	-1	13	142.59	-87.76	675.43

-7	-1	13	2349.89	2477.67	348.33

-5	-1	13	383.73	289.28	579.26

-3	-1	13	168.96	155.87	241.53

-1	-1	13	1882.10	1834.31	327.25

1	-1	13	630.45	365.82	287.88

3	-1	13	107.96	-483.76	591.88

5	-1	13	1381.86	757.68	427.64

7	-1	13	5762.71	6141.92	621.71

-10	0	13	361.06	-334.73	489.68

-8	0	13	6482.63	6292.44	592.28

-6	0	13	4201.49	4263.58	337.17

-4	0	13	3632.17	4471.97	248.22

-2	0	13	231.68	24.56	397.63

0	0	13	44.42	292.08	347.48

2	0	13	744.85	80.96	259.70

4	0	13	1437.82	1767.43	228.86

6	0	13	1387.48	1607.95	317.11

-11	1	13	1730.43	2318.03	443.80

-9	1	13	331.39	283.66	490.79

-7	1	13	434.78	490.09	294.20

-5	1	13	1223.41	855.98	299.14

-3	1	13	847.57	1471.75	274.55

-1	1	13	213.28	18.96	282.95

1	1	13	18.49	157.27	400.90

3	1	13	8501.30	8732.23	553.06

5	1	13	4540.08	4378.92	530.33

7	1	13	3547.21	3953.48	559.06

-10	2	13	1428.83	1531.50	429.04

-8	2	13	123.06	280.14	666.30

-6	2	13	2989.37	2313.47	403.14

-4	2	13	1774.85	2273.86	351.12

-2	2	13	4674.98	4472.62	427.10

0	2	13	9063.95	9454.82	487.75

2	2	13	1501.92	1968.31	344.79

4	2	13	15576.58	14168.38	803.07

6	2	13	5454.67	4997.40	582.35

-9	3	13	1148.73	1135.43	433.95

-7	3	13	4274.43	3498.00	565.44

-5	3	13	18169.95	17266.82	725.25

-3	3	13	23611.67	24250.98	780.61

-1	3	13	626.77	313.86	313.86

1	3	13	15443.21	16643.75	678.63

3	3	13	5822.52	6183.58	582.39

5	3	13	271.80	-518.17	768.12

-8	4	13	2497.23	2138.42	523.19

-6	4	13	2380.67	2227.61	471.93

-4	4	13	70.42	-451.46	704.92

-2	4	13	1130.80	1332.05	330.73

0	4	13	631.03	-616.49	616.49

2	4	13	719.93	855.93	351.78

4	4	13	443.99	964.03	287.87

-7	5	13	1796.40	2330.69	481.73

-5	5	13	736.98	66.00	443.76

-3	5	13	8153.59	8381.58	616.95

-1	5	13	538.87	601.03	396.71

1	5	13	1412.29	1664.92	448.71

3	5	13	2079.03	906.60	478.23

-6	6	13	799.56	1888.80	423.40

-4	6	13	568.74	34.40	425.50

-2	6	13	156.44	-238.02	422.67

0	6	13	48.41	103.21	721.77

2	6	13	5680.16	4949.01	674.39

-3	7	13	253.47	-994.20	994.20

-1	7	13	1493.65	-109.54	996.43

-5	-13	14	3219.58	1782.49	504.27

-3	-13	14	3448.48	3097.31	535.88

-1	-13	14	3835.75	4081.42	547.84

-8	-12	14	115.16	215.55	430.39

-6	-12	14	468.19	0.00	374.94

-4	-12	14	163.74	132.70	419.16

-2	-12	14	3245.95	3650.00	541.50

0	-12	14	171.69	205.72	683.16

2	-12	14	2678.76	3066.87	497.92

-9	-11	14	3963.73	3700.08	546.44

-7	-11	14	281.77	400.91	678.95

-5	-11	14	6737.64	5981.78	592.98

-3	-11	14	2455.91	2331.57	466.31

-1	-11	14	1079.51	1294.12	400.24

1	-11	14	49.50	464.79	366.50

3	-11	14	296.65	324.38	409.34

-10	-10	14	794.02	-35.81	486.59

-8	-10	14	12788.51	12966.04	765.56

-6	-10	14	1209.88	1288.52	375.67

-4	-10	14	48.63	244.33	325.08

-2	-10	14	2812.22	2373.11	379.95

0	-10	14	241.08	365.81	578.55

2	-10	14	5973.55	6478.65	615.41

4	-10	14	23.29	-216.25	506.92

-9	-9	14	3282.77	2959.63	507.79

-7	-9	14	101.68	-304.01	335.61

-5	-9	14	2129.11	1802.01	367.99

-3	-9	14	2127.25	1929.12	382.03

-1	-9	14	3630.31	3605.29	418.62

1	-9	14	4578.42	4315.77	544.39

3	-9	14	2419.46	2745.18	467.01

5	-9	14	54.67	-109.53	841.12

-10	-8	14	2235.28	1476.85	445.23

-8	-8	14	1634.28	91.99	784.38

-6	-8	14	429.79	586.28	269.62

-4	-8	14	1705.19	323.03	676.25

-2	-8	14	32.50	301.91	280.84

0	-8	14	281.78	751.98	280.15

2	-8	14	5834.04	5184.66	498.09

4	-8	14	491.74	629.82	364.41

-11	-7	14	615.78	-104.62	413.56

-9	-7	14	1447.48	878.46	464.86

-7	-7	14	5.66	358.07	276.63

-5	-7	14	0.96	-397.39	483.05

-3	-7	14	1322.81	1357.37	299.14

-1	-7	14	2006.20	1669.27	337.08

1	-7	14	2.79	-571.51	571.51

3	-7	14	616.57	30.19	358.10

5	-7	14	93.13	308.23	641.73

-10	-6	14	842.26	490.11	371.44

-8	-6	14	3770.80	3525.96	400.36

-6	-6	14	630.24	316.67	716.20

-4	-6	14	340.41	742.15	266.11

-2	-6	14	438.57	507.65	262.60

0	-6	14	7291.31	7145.49	462.36

2	-6	14	242.77	254.17	388.27

4	-6	14	4949.73	3509.47	501.55

6	-6	14	6620.56	6563.22	621.76

-11	-5	14	804.38	783.61	455.70

-9	-5	14	4277.48	3109.58	533.13

-7	-5	14	604.98	61.09	297.01

-5	-5	14	188.83	-134.10	260.49

-3	-5	14	40.98	-296.29	457.07

-1	-5	14	1738.74	1028.79	321.63

1	-5	14	669.34	973.89	280.16

3	-5	14	1865.77	1772.46	365.87

5	-5	14	7166.41	7539.64	586.67

-10	-4	14	1828.47	-96.91	745.77

-8	-4	14	1705.00	1855.29	348.31

-6	-4	14	497.61	388.28	286.47

-4	-4	14	11712.88	11870.25	555.41

-2	-4	14	42.06	73.02	407.92

0	-4	14	237.09	-379.85	563.80

2	-4	14	2555.22	2285.28	375.73

4	-4	14	422.22	671.24	355.98

6	-4	14	503.59	0.00	626.31

-11	-3	14	987.80	1200.01	418.49

-9	-3	14	2143.74	2327.99	422.06

-7	-3	14	765.54	346.87	334.23

-5	-3	14	139.41	18.96	261.89

-3	-3	14	1392.71	1681.81	275.97

-1	-3	14	24.24	223.27	499.20

1	-3	14	49.29	295.59	243.63

3	-3	14	1705.55	2232.39	360.95

5	-3	14	4187.17	3891.28	514.86

-10	-2	14	669.23	-495.72	735.15

-8	-2	14	33.29	-261.18	657.87

-6	-2	14	48.52	-238.01	532.20

-4	-2	14	473.80	512.56	256.98

-2	-2	14	6528.87	6884.35	446.87

0	-2	14	3889.53	3779.67	385.62

2	-2	14	7779.34	7241.96	491.89

4	-2	14	2062.03	2271.78	447.33

6	-2	14	5263.67	5415.98	610.44

-11	-1	14	7037.16	5179.39	675.18

-9	-1	14	11659.73	11620.85	726.83

-7	-1	14	354.51	381.96	332.81

-5	-1	14	11194.84	13075.28	563.08

-3	-1	14	24190.21	25307.28	748.37

-1	-1	14	29299.71	30460.76	958.00

1	-1	14	5094.71	5376.89	451.70

3	-1	14	2770.41	2958.82	389.78

5	-1	14	10877.58	11656.92	723.95

-10	0	14	1231.14	430.69	399.97

-8	0	14	5118.10	5003.59	557.41

-6	0	14	4752.84	4701.71	302.74

-4	0	14	9994.49	10268.10	396.07

-2	0	14	887.50	695.37	299.56

0	0	14	66.14	-305.56	406.51

2	0	14	1519.31	1863.96	234.71

4	0	14	958.20	596.73	373.17

6	0	14	1473.80	1485.07	324.82

-9	1	14	328.70	504.83	775.15

-7	1	14	327.80	-91.98	773.04

-5	1	14	1163.63	1228.13	331.43

-3	1	14	10432.92	10835.14	553.88

-1	1	14	1496.62	1602.46	329.34

1	1	14	5432.88	5497.11	474.89

3	1	14	79.29	157.27	367.20

5	1	14	1492.97	1464.10	483.12

-8	2	14	31.94	-410.03	410.03

-6	2	14	5670.15	4411.77	569.74

-4	2	14	29.49	-353.86	662.79

-2	2	14	981.08	-780.82	780.82

0	2	14	78.65	-443.73	693.68

2	2	14	1716.11	1693.77	441.70

4	2	14	262.31	-474.63	474.63

-7	3	14	1892.94	1286.49	499.99

-5	3	14	2652.18	2305.62	471.94

-3	3	14	1425.51	1709.87	418.52

-1	3	14	7120.46	7780.07	611.28

1	3	14	487.34	-95.49	803.95

3	3	14	21.86	-205.01	355.27

-6	4	14	836.49	-103.92	612.99

-4	4	14	3339.17	3773.65	515.52

-2	4	14	1416.49	1485.86	431.15

0	4	14	1076.74	986.56	448.69

2	4	14	2325.89	1595.54	535.12

-5	5	14	3033.84	3786.14	551.31

-3	5	14	1842.07	2113.71	450.83

-1	5	14	6121.44	6032.55	629.46

1	5	14	3.73	-321.56	718.25

-6	-12	15	570.90	-107.43	783.59

-4	-12	15	51.78	419.86	663.49

-2	-12	15	370.39	-526.60	737.24

0	-12	15	0.47	-821.46	821.46

-7	-11	15	1301.43	1108.06	451.51

-5	-11	15	752.08	301.22	758.33

-3	-11	15	17.63	296.99	618.55

-1	-11	15	1153.28	1180.37	450.80

1	-11	15	116.98	212.74	795.49

-8	-10	15	20.68	205.72	770.21

-6	-10	15	2920.88	2573.26	505.66

-4	-10	15	138.91	-861.49	861.49

-2	-10	15	705.68	-189.58	826.43

0	-10	15	12845.08	12068.42	749.40

2	-10	15	481.97	980.88	350.37

-9	-9	15	1530.50	898.12	425.54

-7	-9	15	555.88	226.09	405.14

-5	-9	15	3183.32	2965.95	480.40

-3	-9	15	8161.17	7725.45	640.86

-1	-9	15	356.82	-91.28	703.53

1	-9	15	498.09	902.95	400.22

3	-9	15	1795.20	1650.93	462.06

-10	-8	15	2070.61	1764.74	476.12

-8	-8	15	56.65	-703.51	703.51

-6	-8	15	2170.62	1298.48	462.79

-4	-8	15	1243.97	1222.52	344.08

-2	-8	15	102.50	-558.88	558.88

0	-8	15	1203.84	691.66	395.33

2	-8	15	5684.87	5947.39	535.31

4	-8	15	615.76	1427.46	406.54

-9	-7	15	2390.03	1898.94	435.41

-7	-7	15	2766.23	3017.80	444.56

-5	-7	15	322.16	0.00	471.83

-3	-7	15	36.46	-607.32	607.32

-1	-7	15	1320.45	1543.44	319.50

1	-7	15	109.65	632.60	317.35

3	-7	15	157.17	657.18	344.74

5	-7	15	1034.93	1247.76	437.45

-10	-6	15	27.01	-34.40	417.05

-8	-6	15	709.27	1312.33	397.42

-6	-6	15	3740.91	3753.53	407.38

-4	-6	15	322.04	-580.66	603.83

-2	-6	15	387.72	661.41	269.62

0	-6	15	870.15	686.72	320.89

2	-6	15	12366.75	11761.08	724.79

4	-6	15	385.50	-169.92	426.90

-11	-5	15	589.24	-431.12	806.76

-9	-5	15	1654.52	0.00	863.03

-7	-5	15	15832.04	15645.52	670.21

-5	-5	15	2068.17	2522.52	343.41

-3	-5	15	1842.84	1199.43	329.35

-1	-5	15	37687.25	36346.59	1096.22

1	-5	15	7845.17	7479.36	499.61

3	-5	15	6890.46	8028.52	602.82

5	-5	15	809.24	213.46	879.10

-10	-4	15	13393.92	13263.18	811.99

-8	-4	15	5662.85	4741.94	554.98

-6	-4	15	6404.25	5892.56	456.68

-4	-4	15	23372.91	20200.26	720.08

-2	-4	15	3772.70	3878.62	384.91

0	-4	15	5383.29	5428.99	449.61

2	-4	15	1522.87	270.35	715.56

4	-4	15	326.62	232.40	374.23

-9	-3	15	72.61	393.88	750.55

-7	-3	15	1219.26	1130.53	341.27

-5	-3	15	1175.52	900.91	344.78

-3	-3	15	681.00	876.29	320.18

-1	-3	15	2489.89	2788.10	341.31

1	-3	15	7555.05	7919.01	519.27

3	-3	15	42.32	63.19	339.82

5	-3	15	1.13	212.04	599.60

-10	-2	15	333.88	312.45	650.87

-8	-2	15	856.72	31.60	447.98

-6	-2	15	6266.95	6124.97	481.96

-4	-2	15	159.65	0.00	501.31

-2	-2	15	8657.91	9043.83	534.80

0	-2	15	4.75	-85.66	268.91

2	-2	15	92.16	-801.81	801.81

4	-2	15	388.61	1078.47	353.17

-9	-1	15	12009.16	11156.18	779.55

-7	-1	15	178.87	-373.53	619.27

-5	-1	15	1981.55	2490.88	338.48

-3	-1	15	174.40	-569.42	569.42

-1	-1	15	5988.18	6756.43	485.46

1	-1	15	3535.39	4457.89	501.49

3	-1	15	1700.02	2174.08	398.86

5	-1	15	1801.52	1877.75	490.15

-8	0	15	1313.21	1386.83	363.03

-6	0	15	986.84	1086.67	418.14

-4	0	15	5913.33	6784.03	360.74

-2	0	15	8053.98	7658.61	373.40

0	0	15	969.18	955.84	568.76

2	0	15	90.00	-62.95	448.32

4	0	15	1492.54	1382.23	354.95

-9	1	15	490.08	216.26	404.43

-7	1	15	7442.70	6071.34	616.20

-5	1	15	673.51	467.63	754.11

-3	1	15	197.19	0.00	589.08

-1	1	15	326.10	274.53	572.23

1	1	15	23.14	0.00	573.62

3	1	15	4914.08	4685.27	588.64

-8	2	15	4.68	107.42	654.36

-6	2	15	44.77	504.81	813.74

-4	2	15	2.64	-224.67	349.65

-2	2	15	805.33	443.77	427.62

0	2	15	129.97	-681.75	708.43

2	2	15	571.81	860.12	431.12

-7	3	15	1024.34	546.29	476.77

-5	3	15	0.96	-620.66	716.85

-3	3	15	89.67	-786.36	786.36

-1	3	15	42.46	-505.52	789.87

1	3	15	139.45	-662.79	662.79

-4	4	15	175.99	-107.42	781.45

-2	4	15	279.14	-530.80	787.08

0	4	15	154.82	324.38	399.50

-5	-11	16	18.60	-745.64	775.12

-3	-11	16	161.38	-691.58	691.58

-1	-11	16	27.41	-537.81	753.36

-8	-10	16	428.76	36.51	444.45

-6	-10	16	484.79	-102.51	747.78

-4	-10	16	28.73	-505.52	707.72

-2	-10	16	3770.06	2439.31	518.34

0	-10	16	2304.66	2351.87	479.64

-7	-9	16	1840.62	2035.76	447.32

-5	-9	16	2312.54	1540.07	452.96

-3	-9	16	5003.47	4496.42	555.64

-1	-9	16	1596.47	1056.13	452.93

1	-9	16	4352.75	4351.37	564.73

-8	-8	16	10653.19	9364.52	723.21

-6	-8	16	14227.04	13598.00	778.33

-4	-8	16	11777.29	10998.24	731.76

-2	-8	16	8734.54	7937.98	621.91

0	-8	16	7789.30	7138.91	600.06

2	-8	16	2841.21	2658.19	526.02

-9	-7	16	579.36	-882.59	882.59

-7	-7	16	1952.95	2193.10	447.33

-5	-7	16	97.77	61.79	334.20

-3	-7	16	10.67	-274.52	475.32

-1	-7	16	53.26	-217.65	330.69

1	-7	16	950.58	-687.42	791.35

3	-7	16	457.55	0.00	784.99

-10	-6	16	2285.00	1844.83	473.32

-8	-6	16	4016.67	4087.16	514.85

-6	-6	16	4044.97	2589.72	500.10

-4	-6	16	326.85	-687.38	687.38

-2	-6	16	4413.33	3944.82	465.71

2	-6	16	2665.70	2269.80	478.96

-9	-5	16	8207.88	8313.91	631.69

-7	-5	16	143.94	-821.47	821.47

-5	-5	16	7833.98	7688.63	603.60

-3	-5	16	2888.62	2453.89	424.20

-1	-5	16	1133.69	1268.85	377.07

1	-5	16	80.36	-476.73	667.00

3	-5	16	47.34	-742.13	742.13

-10	-4	16	162.63	-35.81	403.72

-8	-4	16	7270.88	7244.59	607.05

-6	-4	16	145.65	247.85	358.78

-4	-4	16	3.38	0.00	620.66

-2	-4	16	2430.11	2415.85	371.51

0	-4	16	203.77	122.87	374.23

2	-4	16	6953.19	6945.08	604.23

4	-4	16	695.10	615.08	423.40

-9	-3	16	1746.50	1389.00	463.47

-7	-3	16	672.80	-96.90	746.39

-5	-3	16	297.13	-335.62	403.72

-3	-3	16	746.87	853.12	302.63

-1	-3	16	937.98	606.68	381.28

1	-3	16	79.43	-572.92	702.11

3	-3	16	268.35	-367.91	367.91

-8	-2	16	1951.36	2094.07	484.54

-6	-2	16	0.38	-391.07	391.07

-4	-2	16	0.89	-275.22	692.27

-2	-2	16	2581.15	2466.44	468.43

0	-2	16	276.62	31.60	361.59

2	-2	16	2643.53	1611.75	493.71

4	-2	16	74.64	73.02	414.24

-9	-1	16	1634.08	432.56	823.70

-7	-1	16	2444.18	2063.98	434.00

-5	-1	16	684.63	190.99	821.52

-3	-1	16	1402.07	1120.02	373.57

-1	-1	16	9.90	-377.73	626.98

1	-1	16	62.45	-394.58	697.90

3	-1	16	1787.08	1851.06	498.58

-8	0	16	1.91	24.69	556.02

-6	0	16	994.06	864.78	303.99

-4	0	16	688.39	724.53	372.49

-2	0	16	185.14	-319.80	929.60

0	0	16	2535.82	2057.76	412.24

2	0	16	12.43	-179.65	310.46

-7	1	16	2374.36	3165.80	495.80

-5	1	16	4.80	-307.52	639.62

-3	1	16	536.08	565.22	371.43

-1	1	16	1796.88	1415.69	452.23

1	1	16	2289.03	2035.15	468.41

-6	2	16	226.84	181.85	365.80

-4	2	16	7882.48	7131.78	637.29

-2	2	16	133.95	0.00	400.20

0	2	16	581.87	106.73	749.19

-3	3	16	680.66	1241.40	396.71

-4	-10	17	10170.98	9579.68	707.71

-2	-10	17	60.61	-434.60	934.51

-7	-9	17	5158.89	4583.47	573.90

-5	-9	17	709.64	210.65	454.99

-3	-9	17	187.53	104.62	684.56

-1	-9	17	1261.76	1386.12	431.14

-6	-8	17	985.07	584.91	459.92

-4	-8	17	3472.48	3899.41	471.27

-2	-8	17	302.26	-817.97	817.97

0	-8	17	4915.48	3674.44	601.99

-7	-7	17	7.59	-207.82	704.21

-5	-7	17	61.77	-773.02	773.02

-3	-7	17	1547.39	99.01	736.62

-1	-7	17	30.35	-202.91	688.06

1	-7	17	877.81	782.91	441.66

-8	-6	17	1452.62	389.02	488.73

-6	-6	17	159.91	200.10	787.77

-4	-6	17	1377.84	1538.52	391.13

-2	-6	17	365.64	-98.30	582.77

0	-6	17	1314.72	443.08	426.93

2	-6	17	2879.04	2868.18	504.25

-7	-5	17	2552.02	511.96	825.18

-5	-5	17	326.59	197.30	369.32

-3	-5	17	515.95	583.48	346.15

-1	-5	17	366.67	561.70	386.87

1	-5	17	1198.29	313.17	599.67

-8	-4	17	1126.15	530.85	437.46

-6	-4	17	1179.87	1032.21	424.82

-4	-4	17	19.41	-391.07	553.26

-2	-4	17	261.12	-391.78	732.31

0	-4	17	9445.24	8963.64	678.86

2	-4	17	12.90	-539.92	707.72

-7	-3	17	1329.05	967.62	420.61

-5	-3	17	2504.40	2365.27	467.72

-3	-3	17	8594.15	8230.07	651.41

-1	-3	17	737.00	1499.10	403.74

1	-3	17	15.57	104.61	688.06

-6	-2	17	4341.63	4072.51	548.57

-4	-2	17	263.85	803.23	393.19

-2	-2	17	107.45	-593.28	593.28

0	-2	17	3183.28	3279.84	506.37

2	-2	17	2939.60	2306.35	486.69

-7	-1	17	441.75	359.49	400.22

-5	-1	17	1.97	-312.44	744.23

-3	-1	17	2.11	205.01	766.00

-1	-1	17	168.68	207.83	586.97

1	-1	17	1845.47	1662.17	448.72

-6	0	17	281.16	-234.59	378.44

-4	0	17	867.51	1041.66	600.70

-2	0	17	1920.35	1795.66	328.22

0	0	17	8264.71	8384.20	494.43

-3	1	17	4651.40	5098.12	573.17

-4	-8	18	1224.55	1313.09	409.37

-5	-7	18	24.88	-774.42	774.42

-3	-7	18	2594.92	2223.41	529.52

-1	-7	18	422.76	329.30	630.51

-6	-6	18	6425.96	6581.33	600.67

-4	-6	18	75.83	106.72	745.64

-2	-6	18	68.35	-428.29	710.53

-5	-5	18	34.43	35.81	411.43

-1	-5	18	57.33	-216.25	683.15

-6	-4	18	221.67	324.38	358.08

-4	-4	18	3797.85	3657.89	544.33

-2	-4	18	115.06	-641.03	692.28

-5	-3	18	8427.40	8877.50	697.75

-3	-3	18	10719.83	10492.47	743.59

-1	-3	18	4621.21	4222.20	593.54

-4	-2	18	460.02	984.39	414.26

-2	-2	18	1639.87	2008.33	448.71

Specimen 15-4026

2	0	0	19563.23	23523.96	347.42

4	0	0	11303.54	8397.25	235.71

6	0	0	46850.87	52802.66	839.87

8	0	0	21612.88	22245.87	509.50

10	0	0	26821.93	28524.20	640.33

12	0	0	450.30	-513.76	513.76

14	0	0	16056.34	16613.41	662.62

-13	1	0	25.61	202.66	351.09

-11	1	0	4933.67	4712.19	379.22

-9	1	0	4743.82	5298.53	344.84

-7	1	0	37082.79	37602.92	576.42

-5	1	0	81.57	-123.12	266.19

-3	1	0	147351.31	152120.30	1011.74

3	1	0	36502.23	37358.23	506.65

5	1	0	29526.80	31622.09	603.08

7	1	0	15674.46	16453.48	399.70

9	1	0	196.68	-221.41	264.04

11	1	0	4390.97	3469.08	372.04

13	1	0	176.28	1298.56	302.37

-14	2	0	2171.27	1868.86	443.96

-12	2	0	672.86	769.14	311.70

-10	2	0	5351.93	6564.42	387.14

-8	2	0	4034.30	3914.40	302.53

-6	2	0	5647.14	5344.59	296.20

-4	2	0	242.27	-170.90	170.90

-2	2	0	24822.22	28049.73	452.60

0	2	0	71.59	311.09	100.31

2	2	0	28208.67	28492.96	475.38

4	2	0	1263.95	860.55	161.26

6	2	0	1388.28	1456.96	203.90

8	2	0	1638.46	1991.06	272.69

10	2	0	116.10	140.34	375.81

12	2	0	11.08	0.00	372.58

14	2	0	235.08	-504.43	504.43

-13	3	0	30.06	353.64	502.27

-11	3	0	646.88	703.27	341.80

-9	3	0	221.79	262.45	378.68

-7	3	0	54.69	-250.78	250.78

-5	3	0	7226.14	6987.64	287.33

-3	3	0	3227.83	3754.70	207.59

-1	3	0	1980.47	1558.98	138.74

1	3	0	545.03	255.91	119.32

3	3	0	13641.49	13602.40	189.88

5	3	0	6245.68	6524.75	256.46

7	3	0	2432.79	2727.75	252.66

9	3	0	2493.22	2538.05	279.52

11	3	0	841.25	378.50	460.40

13	3	0	488.20	406.86	525.22

-12	4	0	8333.71	9074.96	522.02

-10	4	0	3293.84	3242.13	360.89

-8	4	0	10215.79	10380.92	427.57

-6	4	0	8624.88	9757.78	361.94

-4	4	0	0.48	-137.30	202.77

-2	4	0	98.56	-231.80	231.80

0	4	0	1342.24	1189.54	170.23

2	4	0	19.53	-188.80	188.80

4	4	0	2363.13	2470.37	136.23

6	4	0	47.80	212.79	195.61

8	4	0	1893.46	1185.84	257.29

10	4	0	332.76	-402.69	402.69

12	4	0	1191.14	1335.17	327.84

14	4	0	17.31	-77.52	462.86

-13	5	0	603.73	904.92	433.15

-11	5	0	435.16	888.19	359.34

-9	5	0	1046.87	1205.45	322.11

-7	5	0	12982.60	14661.51	477.26

-5	5	0	1152.25	1572.91	287.01

-3	5	0	16440.41	14189.27	356.46

-1	5	0	3836.17	4323.73	217.64

1	5	0	674.77	429.19	163.03

3	5	0	679.56	336.96	164.10

5	5	0	301.91	-162.41	268.54

7	5	0	309.18	286.77	330.32

9	5	0	1317.72	1309.37	276.97

11	5	0	906.90	-509.48	509.48

13	5	0	9.08	-360.23	501.56

-12	6	0	4018.36	4004.95	453.71

-10	6	0	17154.34	16132.87	573.45

-8	6	0	1708.00	2639.12	338.26

-6	6	0	11404.08	12938.90	466.05

-4	6	0	2220.51	1815.92	301.03

-2	6	0	2073.13	2309.11	230.80

0	6	0	3160.45	3165.36	230.13

2	6	0	1506.81	1570.02	201.39

4	6	0	8599.56	9715.04	312.82

6	6	0	2469.56	2845.99	262.18

8	6	0	9037.52	9444.75	396.65

10	6	0	150.35	-216.34	298.79

12	6	0	32.47	-132.74	425.61

-11	7	0	305.16	-588.98	588.98

-9	7	0	2.14	-56.24	464.30

-7	7	0	2063.85	2586.52	331.46

-5	7	0	3076.63	2950.35	334.02

-3	7	0	1961.18	2874.01	262.67

-1	7	0	30.69	28.37	304.88

1	7	0	16.93	277.64	194.17

3	7	0	269.49	-29.89	222.84

5	7	0	1326.31	1392.52	256.56

7	7	0	2351.15	2857.99	200.56

9	7	0	2335.13	1942.45	302.44

11	7	0	46.22	-315.64	439.22

13	7	0	217.10	77.52	538.46

-10	8	0	949.39	1304.73	377.63

-8	8	0	1043.50	771.70	359.37

-6	8	0	1576.34	533.09	345.06

-4	8	0	12075.75	10355.70	426.25

-2	8	0	1901.36	2386.42	296.35

0	8	0	858.93	807.19	279.83

2	8	0	6424.07	6424.99	322.72

4	8	0	581.78	164.17	259.75

6	8	0	1407.18	1038.80	275.18

8	8	0	81.73	-21.19	184.07

10	8	0	950.91	364.82	328.55

12	8	0	1518.11	998.73	417.78

-9	9	0	306.24	362.77	418.81

-7	9	0	2964.72	2625.72	388.46

-5	9	0	5651.76	5082.30	379.99

-3	9	0	991.12	1150.22	287.71

-1	9	0	17011.61	17985.98	488.63

1	9	0	5367.57	5032.94	303.65

3	9	0	3565.09	4174.08	314.33

5	9	0	4542.17	4665.63	345.90

7	9	0	9119.49	9594.01	431.40

9	9	0	5768.92	6190.26	304.51

11	9	0	911.72	920.15	337.50

-10	10	0	38.71	-621.93	621.93

-8	10	0	719.87	527.96	586.50

-6	10	0	3876.40	3692.85	402.12

-4	10	0	25.68	-466.81	466.81

-2	10	0	2627.26	2751.91	339.37

0	10	0	673.94	1366.53	247.93

2	10	0	113.67	197.09	226.06

4	10	0	204.43	182.90	235.38

6	10	0	1441.01	1252.62	310.65

8	10	0	8.52	602.40	241.10

10	10	0	28.30	-332.04	332.04

-9	11	0	309.39	507.17	433.86

-7	11	0	952.36	268.55	565.73

-5	11	0	241.33	352.13	487.24

-3	11	0	1070.86	378.51	357.58

-1	11	0	150.08	-126.66	294.85

1	11	0	792.28	149.47	426.36

3	11	0	1499.11	1867.80	294.17

5	11	0	1577.35	2099.37	302.06

7	11	0	3436.28	2714.49	380.23

9	11	0	5871.68	4462.87	461.32

-6	12	0	1259.70	1351.38	395.92

-4	12	0	5151.24	4808.91	461.66

-2	12	0	354.68	345.04	466.82

0	12	0	4729.64	5285.82	388.89

2	12	0	3525.18	4032.81	368.41

4	12	0	5642.21	5592.41	408.28

6	12	0	22611.08	21624.32	665.25

8	12	0	93.07	-373.30	373.30

-5	13	0	11577.95	9956.68	594.23

-3	13	0	6692.36	5518.24	482.86

-1	13	0	7748.29	8295.29	506.22

1	13	0	2652.53	3586.95	353.33

3	13	0	20179.26	20193.03	657.20

5	13	0	2880.82	2765.50	376.98

7	13	0	2.80	369.85	476.48

-4	14	0	1148.36	930.80	403.08

-2	14	0	258.89	-568.56	568.56

0	14	0	1628.10	1883.99	372.64

2	14	0	804.40	-419.53	499.08

4	14	0	5967.31	4959.14	458.45

6	14	0	312.90	465.11	585.04

1	15	0	6533.98	5668.01	509.01

-3	-15	1	848.94	537.09	611.23

-1	-15	1	215.58	-302.98	386.20

1	-15	1	202.12	384.55	513.39

-6	-14	1	648.55	1166.87	358.27

-4	-14	1	1048.74	351.14	554.99

-2	-14	1	1039.29	1053.42	348.97

0	-14	1	6149.09	5615.26	446.99

2	-14	1	189.94	457.51	361.48

4	-14	1	244.54	1067.02	388.71

-7	-13	1	438.44	681.47	323.87

-5	-13	1	7847.81	8301.87	464.63

-3	-13	1	740.12	654.63	343.59

-1	-13	1	26.99	-244.71	414.50

1	-13	1	567.05	430.17	534.18

3	-13	1	168.69	720.46	348.23

5	-13	1	13868.29	14364.95	645.65

-8	-12	1	557.77	-547.80	547.80

-6	-12	1	1323.64	248.79	512.73

-4	-12	1	182.16	-297.00	297.00

-2	-12	1	7677.81	7974.78	418.05

0	-12	1	1320.34	1757.79	338.60

2	-12	1	6175.29	7639.36	422.28

4	-12	1	2054.46	2558.56	373.02

6	-12	1	2013.06	3043.98	418.16

8	-12	1	655.59	-627.26	674.63

-9	-11	1	34.12	0.00	309.17

-7	-11	1	411.67	-443.89	443.89

-5	-11	1	682.20	181.90	298.80

-3	-11	1	4260.97	4618.69	308.96

-1	-11	1	142.58	0.00	363.63

1	-11	1	21.77	-345.03	398.74

3	-11	1	243.45	317.68	377.97

5	-11	1	1234.80	1415.74	378.36

7	-11	1	539.15	66.37	588.64

9	-11	1	401.09	233.07	705.07

-10	-10	1	698.94	605.70	218.46

-8	-10	1	101.67	-429.55	429.55

-6	-10	1	9602.07	8753.67	418.87

-4	-10	1	1700.38	1332.23	297.41

-2	-10	1	68.76	-346.43	346.43

0	-10	1	3045.22	4081.50	298.89

2	-10	1	1463.40	1708.70	287.37

4	-10	1	4371.78	5581.83	401.79

6	-10	1	1684.12	1727.45	371.57

8	-10	1	2577.29	3114.59	464.05

10	-10	1	3337.99	2802.06	508.87

-11	-9	1	396.58	137.31	495.12

-9	-9	1	3537.64	3402.03	264.43

-7	-9	1	464.93	287.28	271.57

-5	-9	1	774.77	295.91	360.08

-3	-9	1	3025.03	3843.38	299.61

-1	-9	1	1117.97	1818.62	257.26

1	-9	1	6409.87	7476.16	357.11

3	-9	1	18513.75	20509.30	526.74

5	-9	1	7194.20	7042.44	399.41

7	-9	1	7772.26	7947.42	522.03

9	-9	1	2976.03	3089.88	450.81

-12	-8	1	1129.96	0.00	570.76

-10	-8	1	883.00	705.82	309.92

-8	-8	1	58.67	252.32	196.72

-6	-8	1	200.74	407.35	218.54

-4	-8	1	1189.37	1156.35	253.68

-2	-8	1	1227.38	1038.81	244.01

0	-8	1	3231.47	3277.52	292.47

2	-8	1	57.69	-382.62	382.62

4	-8	1	262.65	-232.05	390.15

6	-8	1	23.92	367.83	453.19

8	-8	1	2516.97	1457.49	403.50

10	-8	1	4380.38	4420.24	460.54

-13	-7	1	739.20	150.99	458.59

-11	-7	1	568.96	642.46	311.34

-9	-7	1	105.97	625.21	233.94

-7	-7	1	285.75	187.84	226.98

-5	-7	1	8341.18	8680.33	341.10

-3	-7	1	16800.55	18151.55	411.28

-1	-7	1	30.44	26.85	265.83

1	-7	1	60.88	-312.40	312.40

3	-7	1	38.58	-389.07	389.07

5	-7	1	5913.72	6207.59	399.40

7	-7	1	3176.83	2765.25	347.99

9	-7	1	84.40	-566.05	566.05

11	-7	1	1.14	346.04	520.18

-12	-6	1	741.73	355.69	330.33

-10	-6	1	3737.59	4404.98	324.35

-8	-6	1	885.95	546.22	258.33

-6	-6	1	5305.35	5689.58	216.96

-4	-6	1	2939.99	3317.11	219.00

-2	-6	1	567.19	495.05	178.43

0	-6	1	91.44	22.29	247.92

2	-6	1	24688.85	30199.98	480.70

4	-6	1	1212.77	1173.61	279.85

6	-6	1	293.59	149.97	429.20

8	-6	1	3984.93	4894.34	374.18

10	-6	1	2117.28	1579.55	395.59

12	-6	1	957.89	360.26	569.31

-13	-5	1	6447.34	6522.31	470.66

-11	-5	1	3352.42	3537.08	355.15

-9	-5	1	1785.55	1333.26	282.72

-7	-5	1	387.18	500.09	238.61

-5	-5	1	21159.89	22911.78	300.61

-3	-5	1	4890.38	4168.27	221.98

-1	-5	1	31637.74	33804.43	604.78

1	-5	1	29076.06	32709.98	610.40

3	-5	1	1416.76	1576.59	215.37

5	-5	1	6437.29	6754.10	339.96

7	-5	1	13410.45	12824.55	451.44

9	-5	1	1144.99	-49.66	469.37

11	-5	1	10102.07	8449.35	555.83

13	-5	1	323.81	-228.50	502.29

-14	-4	1	5843.12	3956.90	494.64

-12	-4	1	3304.64	3178.19	387.04

-10	-4	1	10004.61	10447.91	415.67

-8	-4	1	3579.27	3789.46	293.90

-6	-4	1	132220.61	136137.11	1404.41

-4	-4	1	25961.94	29410.60	547.89

-2	-4	1	9806.46	9270.36	236.34

0	-4	1	100849.90	120204.88	962.12

4	-4	1	167898.58	167854.17	1445.81

6	-4	1	6522.89	6472.02	336.01

8	-4	1	27035.67	28643.81	602.39

10	-4	1	10239.23	10255.27	485.23

12	-4	1	8331.40	8721.00	508.03

-13	-3	1	5762.38	5241.00	453.43

-11	-3	1	740.38	421.56	280.18

-9	-3	1	11827.55	12521.61	435.91

-7	-3	1	55360.03	56249.05	967.38

-5	-3	1	24793.56	26593.68	403.21

-3	-3	1	82959.16	84573.40	577.72

-1	-3	1	13201.60	15446.70	245.90

1	-3	1	92134.74	110406.07	843.92

3	-3	1	14513.17	15162.81	305.60

5	-3	1	8495.72	7673.61	298.52

7	-3	1	2770.67	3411.05	309.29

9	-3	1	1876.68	1932.77	281.29

11	-3	1	20435.02	22624.96	638.62

13	-3	1	389.40	678.42	366.51

-14	-2	1	2396.63	2598.13	409.93

-12	-2	1	139.24	-175.30	398.38

-10	-2	1	12978.57	12670.11	454.58

-8	-2	1	3193.54	3374.74	260.21

-6	-2	1	12104.94	11781.10	321.33

-4	-2	1	3877.22	3786.88	184.68

-2	-2	1	6246.28	6538.27	102.98

0	-2	1	76.18	110.96	96.02

2	-2	1	18274.45	18009.02	278.74

4	-2	1	1364.21	1508.25	170.94

6	-2	1	1917.50	1993.27	240.46

8	-2	1	623.92	481.35	259.04

10	-2	1	458.74	-438.88	438.88

12	-2	1	514.05	814.73	340.36

-13	-1	1	4384.17	4449.15	422.91

-11	-1	1	1171.92	1037.74	303.48

-9	-1	1	7.50	-216.85	229.28

-7	-1	1	1731.55	1723.58	239.38

-5	-1	1	5403.41	5833.78	222.02

-3	-1	1	162.29	-115.72	115.72

1	-1	1	45.90	108.43	149.75

3	-1	1	18498.00	17195.03	278.51

5	-1	1	1495.48	1663.31	194.59

7	-1	1	2758.41	2727.89	274.18

9	-1	1	518.86	379.00	275.16

11	-1	1	365.39	-219.89	419.17

13	-1	1	236.32	-362.20	362.20

-14	0	1	783.28	1005.26	378.70

-12	0	1	4171.92	4565.74	392.81

-10	0	1	8716.96	8875.60	414.91

-8	0	1	18292.62	16990.72	447.15

-6	0	1	8660.18	9339.47	297.46

-4	0	1	8151.78	7785.92	226.91

-2	0	1	0.35	274.10	96.73

2	0	1	699.14	693.82	108.59

4	0	1	2624.04	2659.10	180.32

6	0	1	1264.92	673.48	204.97

8	0	1	654.17	35.98	362.58

10	0	1	68.68	-286.26	404.83

12	0	1	29.33	-304.50	397.30

14	0	1	582.87	115.52	391.95

-13	1	1	199.36	-66.88	473.62

-11	1	1	2667.79	2387.98	340.79

-9	1	1	109.46	-397.31	397.31

-7	1	1	2082.98	1955.77	249.42

-5	1	1	16784.19	18150.32	345.84

-3	1	1	297.65	-86.14	219.63

-1	1	1	0.96	-159.78	159.78

1	1	1	74.82	-90.69	107.74

3	1	1	19847.23	18512.78	392.51

5	1	1	307.90	502.12	163.02

7	1	1	4466.01	4894.43	286.44

9	1	1	298.49	-125.15	334.62

11	1	1	127.90	-54.21	419.88

13	1	1	235.05	0.00	457.50

-14	2	1	109.10	-75.49	536.31

-12	2	1	2415.17	2008.31	380.20

-10	2	1	6949.29	6902.27	371.43

-8	2	1	27855.36	30571.13	571.72

-6	2	1	3408.30	3887.70	249.49

-4	2	1	5310.88	5087.39	222.39

-2	2	1	23893.73	21580.81	414.67

0	2	1	8710.70	8956.73	186.31

2	2	1	35490.18	35093.38	354.05

4	2	1	4682.61	4367.38	204.06

6	2	1	5934.68	6176.03	275.41

8	2	1	7156.54	8152.50	349.98

10	2	1	62.66	241.67	363.63

12	2	1	1043.66	1105.11	332.13

14	2	1	1075.22	1160.84	390.89

-13	3	1	663.88	1120.77	370.81

-11	3	1	1532.14	1144.18	330.72

-9	3	1	1509.30	2020.36	282.71

-7	3	1	248.17	-338.92	338.92

-5	3	1	2637.88	3266.37	234.77

-3	3	1	25473.18	25277.77	370.52

-1	3	1	3983.40	3679.76	150.65

1	3	1	25.11	-115.52	175.90

3	3	1	182.83	318.75	102.73

5	3	1	2055.16	1745.54	205.00

7	3	1	889.27	954.14	233.97

9	3	1	1944.82	2245.97	272.69

11	3	1	3412.65	3633.40	342.61

13	3	1	42.61	-356.82	356.82

-12	4	1	3304.71	3266.34	444.37

-10	4	1	547.97	315.15	463.61

-8	4	1	1375.20	850.30	289.16

-6	4	1	5470.14	6415.76	339.18

-4	4	1	9786.46	9430.37	310.80

-2	4	1	35.41	219.89	161.93

0	4	1	1396.53	1071.43	157.33

2	4	1	919.95	1041.38	145.12

4	4	1	292.44	227.18	137.68

6	4	1	2638.14	2744.58	255.18

8	4	1	2030.31	2099.56	264.82

10	4	1	281.14	-392.30	392.30

12	4	1	101.80	-63.84	396.23

-13	5	1	37.10	-375.43	625.87

-11	5	1	82.08	-122.10	536.31

-9	5	1	38.58	197.09	440.30

-7	5	1	15668.70	16024.28	481.36

-5	5	1	430.50	15.20	281.61

-3	5	1	9185.11	8137.40	316.14

-1	5	1	11876.74	14517.97	316.74

1	5	1	4202.55	4890.83	218.36

3	5	1	97.52	-228.93	228.93

5	5	1	122.68	-134.91	205.43

7	5	1	24369.42	24819.18	532.60

9	5	1	5680.94	6773.05	362.42

11	5	1	10370.21	11233.54	509.59

13	5	1	1829.81	2780.93	388.05

-12	6	1	92.99	-545.98	545.98

-10	6	1	3.52	116.53	517.68

-8	6	1	60.39	568.97	262.96

-6	6	1	741.12	1142.60	285.55

-4	6	1	983.37	831.53	266.58

-2	6	1	3094.77	4401.49	255.57

0	6	1	1906.16	2618.73	202.48

2	6	1	902.74	980.01	204.24

4	6	1	2387.90	2053.68	242.98

6	6	1	52.80	-88.11	179.60

8	6	1	3993.44	5108.31	340.50

10	6	1	484.07	586.73	275.87

12	6	1	340.98	-206.21	437.08

-11	7	1	901.24	1208.45	404.86

-9	7	1	24.55	-282.20	509.44

-7	7	1	3380.30	3552.93	339.39

-5	7	1	17.68	-412.35	412.35

-3	7	1	6994.64	7166.99	344.26

-1	7	1	428.95	648.04	219.98

1	7	1	682.32	910.03	216.05

3	7	1	2081.71	2669.31	246.19

5	7	1	143.53	-246.12	246.12

7	7	1	12695.24	12683.38	458.01

9	7	1	4891.02	4510.41	370.98

11	7	1	3739.55	3394.70	388.84

-10	8	1	3231.09	4003.19	465.51

-8	8	1	983.77	501.63	532.78

-6	8	1	2516.09	2241.52	358.35

-4	8	1	1072.66	906.51	299.18

-2	8	1	55.97	179.35	246.12

0	8	1	19728.21	22339.11	494.65

2	8	1	528.10	87.15	247.21

4	8	1	10292.00	9374.99	396.03

6	8	1	17181.99	17319.85	502.54

8	8	1	6194.08	6681.70	261.65

10	8	1	6828.79	7771.39	434.48

12	8	1	433.78	-229.01	584.33

-9	9	1	5086.38	4592.37	492.47

-7	9	1	3520.60	2356.74	409.63

-5	9	1	4072.75	3926.73	358.05

-3	9	1	30989.58	32538.39	651.87

-1	9	1	53838.15	61990.55	1169.85

1	9	1	6217.16	6254.31	354.94

3	9	1	33348.28	34538.23	648.87

5	9	1	6835.77	7682.61	387.93

7	9	1	16117.71	17182.12	523.56

9	9	1	520.32	-292.65	414.66

11	9	1	16.39	0.00	463.22

-8	10	1	5096.82	4847.33	460.21

-6	10	1	3600.87	2642.59	392.79

-4	10	1	28930.16	27038.77	674.13

-2	10	1	2252.36	2132.50	333.26

0	10	1	4555.85	5012.32	322.60

2	10	1	180.92	-357.90	357.90

4	10	1	1020.66	885.72	275.53

6	10	1	5292.42	5316.07	370.63

8	10	1	8814.18	9105.47	459.31

10	10	1	1768.68	1504.33	282.54

-7	11	1	5295.04	3513.77	484.23

-5	11	1	381.32	299.95	327.10

-3	11	1	6778.01	6982.84	441.31

-1	11	1	244.25	-104.88	402.69

1	11	1	17038.20	16870.68	554.14

3	11	1	187.18	311.59	412.00

5	11	1	11040.10	9700.23	506.41

7	11	1	315.63	317.68	423.83

9	11	1	230.93	72.96	439.94

-6	12	1	2618.52	2330.11	445.06

-4	12	1	961.09	1631.55	373.69

-2	12	1	4850.81	5244.23	430.82

0	12	1	331.10	286.26	504.44

2	12	1	405.17	-205.20	295.21

4	12	1	2294.68	1907.44	342.57

6	12	1	4558.56	4136.48	454.46

8	12	1	42.71	-489.02	489.02

-5	13	1	243.28	224.96	394.80

-3	13	1	948.95	1029.09	385.16

-1	13	1	1104.69	717.49	373.34

1	13	1	1287.96	2481.85	338.95

3	13	1	2567.89	2708.16	364.79

5	13	1	1067.61	629.32	353.27

7	13	1	160.86	76.50	549.57

-2	14	1	3753.24	2606.54	472.33

0	14	1	1558.52	2138.34	386.25

2	14	1	552.21	-72.96	561.41

4	14	1	1.06	-150.47	464.65

-3	-15	2	424.50	749.86	339.64

-1	-15	2	405.52	1150.13	352.89

1	-15	2	3368.52	2799.03	460.13

-6	-14	2	2047.28	146.95	614.52

-4	-14	2	90.21	-508.01	508.01

-2	-14	2	3048.60	3553.60	397.77

0	-14	2	344.37	666.77	352.89

2	-14	2	74.61	1108.55	371.51

4	-14	2	109.82	300.95	578.23

-9	-13	2	1997.54	2251.93	395.94

-7	-13	2	914.20	0.00	537.07

-5	-13	2	786.26	572.55	321.02

-3	-13	2	1672.92	1702.61	342.55

-1	-13	2	1238.56	2092.20	329.99

1	-13	2	1235.95	1931.06	329.27

3	-13	2	3161.33	4036.63	410.32

5	-13	2	15931.76	16941.56	653.67

-10	-12	2	19.95	-352.88	352.88

-8	-12	2	343.01	133.76	299.15

-6	-12	2	18.71	0.00	391.93

-4	-12	2	63.80	-410.92	410.92

-2	-12	2	36.44	156.05	417.72

0	-12	2	4224.53	5137.61	366.29

2	-12	2	2390.90	2789.76	360.49

4	-12	2	1046.71	1866.17	358.65

6	-12	2	251.23	271.57	618.72

8	-12	2	103.46	-468.65	690.00

-11	-11	2	9.25	90.03	239.05

-9	-11	2	2119.29	1215.18	360.47

-7	-11	2	52.70	0.00	413.43

-5	-11	2	354.83	25.33	280.52

-3	-11	2	10358.69	10028.30	428.24

-1	-11	2	1759.40	2377.65	299.20

1	-11	2	405.19	193.55	288.41

3	-11	2	1441.05	1802.42	348.99

5	-11	2	263.09	-401.27	523.78

7	-11	2	1535.63	2747.43	416.71

9	-11	2	1988.06	1396.05	507.02

-12	-10	2	1283.86	1643.24	365.10

-10	-10	2	98.24	-216.10	216.10

-8	-10	2	320.71	-290.55	290.55

-6	-10	2	9532.14	10055.15	416.72

-4	-10	2	2886.67	3773.75	315.01

-2	-10	2	2743.52	3155.43	297.81

0	-10	2	4996.75	5296.13	360.26

2	-10	2	313.62	393.68	267.62

4	-10	2	57.12	-123.12	327.45

6	-10	2	1495.86	1748.19	394.85

8	-10	2	4012.24	2720.69	467.69

10	-10	2	142.78	-78.02	673.17

-11	-9	2	1837.61	2745.47	331.44

-9	-9	2	3256.70	2950.12	278.86

-7	-9	2	12223.26	11838.02	437.30

-5	-9	2	303.93	123.12	230.37

-3	-9	2	11311.40	11740.99	402.91

-1	-9	2	12486.63	14374.65	433.13

1	-9	2	4586.28	5549.07	323.70

3	-9	2	5237.16	5866.66	362.43

5	-9	2	13482.88	15709.82	540.34

7	-9	2	938.61	333.41	369.75

9	-9	2	1616.38	1615.94	428.18

-12	-8	2	6146.91	5583.81	444.84

-10	-8	2	2080.24	2950.81	347.94

-8	-8	2	47.37	-266.37	266.37

-6	-8	2	1545.39	1028.18	264.44

-4	-8	2	5098.25	5715.94	313.33

-2	-8	2	84712.70	90328.30	1245.48

0	-8	2	203.64	244.72	323.87

2	-8	2	28332.92	35167.27	599.56

4	-8	2	39211.84	47349.77	740.21

6	-8	2	11495.39	10496.58	462.39

8	-8	2	3618.83	2902.12	429.70

10	-8	2	550.70	1213.48	387.29

-13	-7	2	11140.91	11154.65	587.40

-11	-7	2	567.73	746.33	284.11

-9	-7	2	2914.47	2435.72	303.18

-7	-7	2	9344.33	9799.77	276.31

-5	-7	2	64705.38	66483.34	1085.35

-3	-7	2	60785.25	66456.41	1010.29

-1	-7	2	24965.86	29218.67	480.28

1	-7	2	32359.87	38645.30	777.90

3	-7	2	8579.07	11063.88	391.35

5	-7	2	29646.41	27901.66	596.96

7	-7	2	5645.55	5525.43	399.35

9	-7	2	3896.04	3432.85	387.42

11	-7	2	6525.52	5455.73	514.04

-14	-6	2	892.91	901.39	394.83

-12	-6	2	613.86	380.01	478.30

-10	-6	2	10069.30	9087.76	418.53

-8	-6	2	2220.89	3068.07	269.84

-6	-6	2	17875.48	18372.13	309.26

-4	-6	2	5621.11	5464.30	252.09

-2	-6	2	498.19	224.47	251.16

0	-6	2	744.52	791.50	193.13

2	-6	2	262.38	208.24	208.51

4	-6	2	586.60	209.26	270.86

6	-6	2	601.63	38.00	431.37

8	-6	2	2935.48	1915.24	347.62

10	-6	2	1771.21	1926.10	406.69

12	-6	2	1604.73	1421.85	411.69

-13	-5	2	9330.76	9869.74	521.70

-11	-5	2	2146.17	2002.71	308.52

-9	-5	2	2371.00	2668.74	272.35

-7	-5	2	1506.22	2356.40	231.48

-5	-5	2	656.09	889.34	128.06

-3	-5	2	1937.40	2208.86	185.29

-1	-5	2	667.39	972.91	154.79

1	-5	2	1772.34	2572.24	195.32

3	-5	2	253.66	139.84	285.18

5	-5	2	1669.01	2592.15	283.09

7	-5	2	2580.03	1846.81	313.21

9	-5	2	790.03	0.00	323.89

11	-5	2	2.29	-439.77	553.14

-14	-4	2	2065.28	2244.35	394.15

-12	-4	2	74.27	0.00	398.38

-10	-4	2	4807.03	3907.83	348.41

-8	-4	2	6609.14	6002.43	336.34

-6	-4	2	30345.87	33552.45	702.08

-4	-4	2	123.79	-88.67	120.22

-2	-4	2	329.34	74.99	201.36

0	-4	2	1243.21	1365.90	161.27

2	-4	2	9229.29	8361.68	243.07

4	-4	2	2321.21	2830.82	212.53

6	-4	2	96.94	837.50	246.12

8	-4	2	1893.84	1256.77	287.74

10	-4	2	314.03	653.60	319.93

12	-4	2	21.83	474.22	363.27

-13	-3	2	15044.96	14893.36	568.62

-11	-3	2	1142.41	1190.76	285.92

-9	-3	2	7555.26	8302.07	375.08

-7	-3	2	3101.74	3298.32	245.88

-5	-3	2	1705.53	1899.56	194.24

-3	-3	2	14361.74	14694.02	188.08

-1	-3	2	23436.52	24208.51	421.31

1	-3	2	61831.21	53858.88	620.56

3	-3	2	9573.27	9211.21	258.16

5	-3	2	5636.79	4714.89	263.21

7	-3	2	3192.67	3552.12	289.95

9	-3	2	461.95	205.20	299.52

11	-3	2	2533.95	3392.34	359.42

13	-3	2	2035.90	2620.85	383.40

-14	-2	2	902.09	512.77	569.67

-12	-2	2	269.77	115.01	293.42

-10	-2	2	1162.00	1329.62	280.91

-8	-2	2	20847.76	21502.97	483.61

-6	-2	2	2416.86	2669.67	222.93

-4	-2	2	18919.72	19366.22	308.15

-2	-2	2	5016.55	5223.31	97.73

0	-2	2	1733.33	1760.57	108.28

2	-2	2	8388.71	6734.97	172.07

4	-2	2	802.74	604.53	170.92

6	-2	2	22015.02	24188.90	458.73

8	-2	2	22.15	115.01	334.61

10	-2	2	2485.80	2794.39	299.58

12	-2	2	242.50	192.02	355.04

-13	-1	2	1457.50	1615.41	341.82

-11	-1	2	1034.52	1280.94	281.98

-9	-1	2	8.16	78.02	311.68

-7	-1	2	96.25	197.60	193.10

-5	-1	2	3222.68	3191.07	192.88

-3	-1	2	1535.30	1768.62	126.17

-1	-1	2	59.13	-112.05	112.05

1	-1	2	44.55	433.19	99.24

3	-1	2	4503.99	3972.56	178.99

5	-1	2	192.82	135.79	232.16

7	-1	2	50.46	-95.25	319.21

9	-1	2	1019.76	435.77	283.41

11	-1	2	3065.70	2742.82	366.96

13	-1	2	540.15	388.62	350.39

-14	0	2	215.48	-221.41	549.57

-12	0	2	437.68	231.55	456.43

-10	0	2	587.84	1065.04	262.98

-8	0	2	9508.36	9146.91	374.51

-6	0	2	1356.55	705.93	202.82

-4	0	2	4529.83	4795.53	191.18

-2	0	2	747.56	1160.61	107.87

0	0	2	818.61	3.30	82.40

2	0	2	10277.87	8882.99	209.29

4	0	2	7116.03	7167.51	223.55

6	0	2	16651.40	16795.03	394.44

8	0	2	1614.38	1740.19	243.66

10	0	2	5543.32	5836.02	376.75

12	0	2	177.04	313.62	404.12

-13	1	2	11.56	0.00	472.54

-11	1	2	65.31	-105.38	361.48

-9	1	2	533.01	-242.19	395.18

-7	1	2	3310.13	3881.86	258.79

-5	1	2	10259.01	10612.63	291.15

-3	1	2	7350.23	6721.89	173.78

-1	1	2	1804.12	2049.06	113.66

1	1	2	6205.57	5742.15	99.16

3	1	2	124.32	104.88	193.11

5	1	2	4262.36	4272.92	233.77

7	1	2	84.64	64.34	296.64

9	1	2	8670.29	8505.61	382.64

11	1	2	12227.55	13157.56	479.57

13	1	2	1180.50	1755.72	356.50

-14	2	2	606.51	-573.95	573.95

-12	2	2	515.28	-389.80	389.80

-10	2	2	39.46	574.03	274.78

-8	2	2	630.25	-252.33	271.58

-6	2	2	1981.05	1755.60	227.57

-4	2	2	55.76	37.49	236.09

-2	2	2	5423.45	4749.65	158.61

0	2	2	3756.90	3594.47	138.12

2	2	2	5754.98	5542.44	114.56

4	2	2	2019.95	2145.03	178.49

6	2	2	13102.11	13045.14	355.40

8	2	2	3372.23	3474.55	293.53

10	2	2	252.66	-385.49	385.49

12	2	2	4190.17	4193.14	404.27

-13	3	2	291.65	-491.54	491.54

-11	3	2	590.18	279.18	333.55

-9	3	2	1353.59	1199.93	316.39

-7	3	2	1120.56	926.80	291.31

-5	3	2	4204.99	5036.73	268.53

-3	3	2	6844.06	6304.79	228.20

-1	3	2	308.11	117.55	202.43

1	3	2	4778.06	4428.73	190.84

3	3	2	6917.24	7349.63	165.90

5	3	2	8.14	102.85	182.71

7	3	2	11804.95	12435.76	378.20

9	3	2	1564.96	2171.37	265.15

11	3	2	10445.20	10851.39	468.00

13	3	2	1151.62	765.11	370.83

-12	4	2	3.32	65.36	508.00

-10	4	2	3917.32	3559.64	375.24

-8	4	2	8.15	-41.04	353.24

-6	4	2	675.52	1087.88	252.59

-4	4	2	449.25	732.16	199.56

-2	4	2	1529.76	1508.78	191.01

0	4	2	1240.86	1562.94	154.81

2	4	2	3878.94	3871.90	199.35

4	4	2	31612.54	30689.19	331.97

6	4	2	1464.57	1747.28	217.15

8	4	2	13959.40	13916.43	455.02

10	4	2	9846.62	10580.92	466.56

12	4	2	244.67	397.73	486.88

-13	5	2	4555.71	3796.79	503.55

-11	5	2	8578.63	9395.85	510.21

-9	5	2	5480.91	6342.90	407.57

-7	5	2	57075.25	62640.24	1184.45

-5	5	2	1265.77	1543.53	265.16

-3	5	2	28809.32	26912.35	460.82

-1	5	2	79414.25	91660.06	1053.41

1	5	2	111233.60	121768.52	1218.66

3	5	2	58600.13	56734.60	904.90

5	5	2	1851.21	1936.65	270.79

7	5	2	39021.99	40774.07	686.84

9	5	2	1479.95	1705.14	295.61

11	5	2	5527.09	5568.95	411.49

13	5	2	194.35	575.05	335.33

-12	6	2	3949.17	4015.06	459.08

-10	6	2	23891.71	23549.95	692.32

-8	6	2	6307.89	7445.76	407.97

-6	6	2	11667.89	11835.77	432.32

-4	6	2	20510.44	20317.56	475.36

-2	6	2	4850.92	5168.24	290.77

0	6	2	166002.02	182631.03	1606.11

2	6	2	581.12	822.36	218.55

4	6	2	3305.08	3872.62	251.61

6	6	2	454.66	230.64	186.04

8	6	2	2296.42	1509.68	285.96

10	6	2	5716.22	6136.90	392.15

12	6	2	1648.83	1768.96	386.25

-11	7	2	361.51	-208.75	399.82

-9	7	2	594.03	200.14	374.40

-7	7	2	12928.11	13048.99	484.69

-5	7	2	3631.52	3588.16	332.97

-3	7	2	7438.63	7659.15	359.33

-1	7	2	19476.97	21717.44	467.05

1	7	2	9070.70	10859.65	367.34

3	7	2	15.70	-345.72	345.72

5	7	2	15345.13	16240.19	452.62

7	7	2	1724.54	1316.95	191.40

9	7	2	3568.54	4020.66	354.08

11	7	2	1326.00	1698.48	334.65

-10	8	2	1868.94	816.85	437.14

-8	8	2	118.49	453.96	484.72

-6	8	2	9.60	-445.31	445.31

-4	8	2	1058.33	794.02	288.07

-2	8	2	4780.20	4895.18	334.81

0	8	2	20.27	35.97	331.39

2	8	2	1789.80	1578.06	255.49

4	8	2	4995.97	5023.91	316.53

6	8	2	1239.29	1859.14	276.97

8	8	2	624.44	608.62	407.20

10	8	2	106.02	262.95	451.05

-9	9	2	1932.12	2769.82	424.61

-7	9	2	2149.13	2380.23	371.23

-5	9	2	1828.79	1382.40	340.41

-3	9	2	0.89	-303.08	303.08

-1	9	2	3871.56	4447.37	333.69

1	9	2	2266.43	2331.71	287.76

3	9	2	749.32	175.31	241.48

5	9	2	2791.30	2210.16	315.00

7	9	2	302.94	55.73	364.35

9	9	2	256.60	-247.62	329.69

11	9	2	86.84	-308.04	487.23

-8	10	2	102.65	67.89	516.25

-6	10	2	208.99	-533.45	533.45

-4	10	2	4342.12	4124.94	381.71

-2	10	2	3920.11	4444.67	357.69

0	10	2	877.01	1502.35	302.04

2	10	2	1046.19	1238.89	250.81

4	10	2	403.22	1007.76	281.60

6	10	2	62.69	-345.03	398.02

8	10	2	23.24	-435.64	435.64

10	10	2	98.62	-290.36	290.36

-7	11	2	15820.79	13780.64	606.67

-5	11	2	2497.12	2375.72	380.91

-3	11	2	4846.34	6009.70	413.27

-1	11	2	2785.37	2213.16	332.91

1	11	2	1948.87	1896.25	323.93

3	11	2	81.71	-289.47	289.47

5	11	2	1615.52	844.21	316.03

7	11	2	2817.58	2225.26	407.44

9	11	2	2037.93	1629.16	400.24

-6	12	2	235.12	366.31	535.60

-4	12	2	0.32	329.83	454.27

-2	12	2	9.80	-184.42	404.83

0	12	2	12.10	-238.63	454.27

2	12	2	286.96	-489.43	504.79

4	12	2	3991.36	4298.48	399.60

6	12	2	408.48	-241.68	372.60

8	12	2	924.21	1695.88	379.42

-5	13	2	215.83	1766.71	362.20

-3	13	2	448.20	1025.49	351.10

-1	13	2	734.66	270.57	532.40

1	13	2	236.98	-363.99	363.99

3	13	2	332.17	-481.33	530.59

5	13	2	1148.78	1247.49	340.38

-2	14	2	2502.65	1842.06	370.16

0	14	2	1172.45	74.99	638.47

2	14	2	1302.68	1396.48	387.67

-5	-15	3	2334.40	2067.03	413.87

-3	-15	3	46.78	-355.39	355.39

-1	-15	3	3596.41	5662.56	423.59

1	-15	3	2726.85	3473.89	436.46

-6	-14	3	224.09	791.40	309.54

-4	-14	3	2360.90	1444.26	382.34

-2	-14	3	965.72	1664.48	332.13

0	-14	3	3824.60	3747.47	437.22

2	-14	3	1503.91	1610.85	379.44

4	-14	3	2986.23	2841.51	478.75

-9	-13	3	0.25	76.00	440.29

-7	-13	3	1917.47	2680.12	333.23

-5	-13	3	16.20	-94.24	346.79

-3	-13	3	12687.31	11618.57	537.33

-1	-13	3	12.12	0.00	367.57

1	-13	3	8529.16	9129.70	484.76

3	-13	3	1.63	-543.47	543.47

5	-13	3	2027.14	914.16	472.98

-10	-12	3	333.83	-74.99	465.38

-8	-12	3	965.73	360.26	348.61

-6	-12	3	1282.28	413.98	482.63

-4	-12	3	179.82	239.65	270.84

-2	-12	3	3462.51	3220.90	340.11

0	-12	3	5104.92	5230.36	378.87

2	-12	3	7322.08	8168.12	456.39

4	-12	3	332.85	-89.68	353.97

6	-12	3	8822.48	10352.02	587.29

8	-12	3	1863.96	1408.20	511.67

-11	-11	3	1064.27	1809.52	246.63

-9	-11	3	9806.51	9812.08	507.03

-7	-11	3	424.89	198.11	286.61

-5	-11	3	13086.01	12197.24	473.55

-3	-11	3	27345.02	27082.06	628.48

-1	-11	3	34107.95	37772.77	709.54

1	-11	3	13195.72	15239.28	498.70

3	-11	3	2944.23	3354.03	372.70

5	-11	3	9210.35	9746.10	493.05

7	-11	3	8691.84	8965.19	542.47

9	-11	3	7022.28	6040.36	591.48

-12	-10	3	4684.79	4877.95	451.94

-10	-10	3	2213.72	1738.37	246.15

-8	-10	3	4247.92	3890.19	350.16

-6	-10	3	8999.43	7968.29	388.73

-4	-10	3	3912.18	4304.93	325.80

-2	-10	3	6967.66	6989.54	372.90

0	-10	3	8.08	-386.91	386.91

2	-10	3	223.03	-43.57	397.67

4	-10	3	1314.52	1647.34	319.25

6	-10	3	314.97	27.87	334.98

8	-10	3	2721.49	4155.04	435.03

10	-10	3	1003.84	1020.98	467.92

-11	-9	3	8211.51	7619.67	478.27

-9	-9	3	2310.37	2078.95	220.04

-7	-9	3	1697.51	1251.15	282.00

-5	-9	3	28.62	241.67	303.80

-3	-9	3	209.05	163.65	234.66

-1	-9	3	90.26	-34.96	343.57

1	-9	3	35.93	54.72	244.33

3	-9	3	3120.24	3353.25	334.74

5	-9	3	38.36	-413.78	413.78

7	-9	3	138.68	-276.63	560.32

9	-9	3	223.69	699.19	371.52

-12	-8	3	3652.49	3268.96	417.15

-10	-8	3	27.18	56.24	379.03

-8	-8	3	453.04	311.49	196.16

-6	-8	3	10495.90	10583.58	399.26

-4	-8	3	110.95	285.25	217.10

-2	-8	3	6890.56	8055.80	329.21

0	-8	3	13955.59	15686.25	416.07

2	-8	3	203.02	298.93	352.53

4	-8	3	10.26	582.64	256.15

6	-8	3	92.80	-233.06	436.00

8	-8	3	2827.04	2127.50	416.05

10	-8	3	818.52	1331.57	376.19

-13	-7	3	8504.02	8573.87	516.27

-11	-7	3	7902.16	7513.80	433.46

-9	-7	3	22436.00	23336.82	587.55

-7	-7	3	1834.66	1379.68	283.80

-5	-7	3	23809.48	25250.45	496.09

-3	-7	3	2613.92	3599.72	240.49

-1	-7	3	2480.57	2665.57	221.85

1	-7	3	14890.56	17232.03	414.78

3	-7	3	100.76	109.44	260.10

5	-7	3	38604.88	35917.09	665.65

7	-7	3	292.64	1085.27	304.88

9	-7	3	1538.88	1730.46	353.29

11	-7	3	36.90	-317.67	379.03

-14	-6	3	54.32	77.52	368.64

-12	-6	3	418.13	903.89	284.82

-10	-6	3	1163.34	201.16	441.42

-8	-6	3	2.16	-355.39	355.39

-6	-6	3	2726.33	2823.81	182.63

-4	-6	3	6063.04	7030.90	264.31

-2	-6	3	17611.73	18956.35	372.40

0	-6	3	661.06	1256.64	183.45

2	-6	3	3430.65	3160.32	251.64

4	-6	3	339.14	-91.71	394.46

6	-6	3	623.98	329.35	274.44

8	-6	3	62.45	-465.02	465.02

10	-6	3	2854.04	2690.53	411.75

12	-6	3	2240.21	2337.11	442.89

-13	-5	3	688.52	268.54	515.20

-11	-5	3	696.75	432.71	294.86

-9	-5	3	1016.75	1112.22	247.58

-7	-5	3	0.15	97.78	300.93

-5	-5	3	1010.11	1022.74	134.90

-3	-5	3	220.04	482.86	151.91

-1	-5	3	387.17	145.93	217.12

1	-5	3	317.65	147.44	163.02

3	-5	3	4952.34	4716.49	256.74

5	-5	3	1111.31	1524.24	268.38

7	-5	3	0.51	-242.18	395.87

9	-5	3	7.62	-310.57	410.56

11	-5	3	885.56	193.56	542.08

-14	-4	3	75.18	73.97	322.43

-12	-4	3	0.76	352.12	418.80

-10	-4	3	3991.00	4764.11	331.17

-8	-4	3	2830.06	3363.89	282.77

-6	-4	3	11681.58	12506.35	335.61

-4	-4	3	8802.02	9318.85	182.69

-2	-4	3	770.87	652.19	148.35

0	-4	3	834.18	197.13	229.33

2	-4	3	892.71	799.65	167.70

4	-4	3	35669.59	35386.98	509.01

6	-4	3	6838.69	7328.58	323.81

8	-4	3	8437.89	8677.27	398.05

10	-4	3	6849.99	6105.77	420.88

12	-4	3	546.23	763.05	327.10

-13	-3	3	275.82	710.34	319.57

-11	-3	3	30.86	-51.17	286.60

-9	-3	3	0.69	-326.01	326.01

-7	-3	3	924.94	1149.24	221.43

-5	-3	3	3033.47	3052.87	215.08

-3	-3	3	1890.86	1990.38	112.53

-1	-3	3	2608.67	2303.70	132.67

1	-3	3	7291.10	5931.42	165.15

3	-3	3	685.04	936.93	166.61

5	-3	3	404.01	463.11	214.61

7	-3	3	585.81	143.90	371.90

9	-3	3	3777.58	4236.33	349.08

11	-3	3	47.24	-90.18	301.65

13	-3	3	4524.88	5072.52	468.78

-14	-2	3	92.56	108.93	358.61

-12	-2	3	2269.34	1913.53	399.18

-10	-2	3	405.21	335.92	240.76

-8	-2	3	512.07	552.28	251.87

-6	-2	3	251.96	-265.12	265.12

-4	-2	3	604.01	625.30	153.36

-2	-2	3	9541.29	8927.00	120.96

0	-2	3	491.26	402.86	112.51

2	-2	3	166.35	42.56	213.89

4	-2	3	4462.89	4429.52	229.85

6	-2	3	19216.06	18564.87	442.30

8	-2	3	4117.47	3858.04	325.10

10	-2	3	5647.64	5767.52	380.33

12	-2	3	590.58	197.60	517.35

-13	-1	3	245.77	-128.69	440.30

-11	-1	3	84.04	-255.35	366.50

-9	-1	3	1712.13	1383.44	295.98

-7	-1	3	2548.98	3477.50	251.24

-5	-1	3	13867.92	14273.88	310.08

-3	-1	3	5720.95	5689.09	156.48

-1	-1	3	4.48	29.25	127.87

1	-1	3	1806.12	1186.86	121.17

3	-1	3	1136.75	880.80	158.75

5	-1	3	102.85	-250.78	250.78

7	-1	3	157.37	-237.12	330.68

9	-1	3	4749.91	5534.56	321.53

11	-1	3	5547.10	7080.20	397.88

13	-1	3	382.13	-361.76	504.08

-14	0	3	636.72	293.87	534.54

-12	0	3	733.70	-57.76	499.08

-10	0	3	5042.02	5495.21	327.63

-8	0	3	907.93	1275.90	244.36

-6	0	3	1646.66	1840.17	206.06

-4	0	3	11033.89	11544.32	263.31

-2	0	3	304.93	-196.60	212.47

0	0	3	91.22	-141.20	141.20

2	0	3	2108.92	1508.73	123.68

4	0	3	24227.76	22099.62	368.69

6	0	3	4542.46	4070.74	283.58

8	0	3	11808.05	12230.21	424.80

10	0	3	1479.08	1934.68	294.53

12	0	3	4723.60	5575.56	458.41

-13	1	3	27556.26	25767.43	727.30

-11	1	3	437.41	52.69	431.00

-9	1	3	7266.19	7815.89	390.84

-7	1	3	19991.38	19835.40	442.34

-5	1	3	9516.99	10320.90	287.50

-3	1	3	53794.17	50634.06	654.93

-1	1	3	5465.00	4186.38	148.60

1	1	3	219287.27	206754.28	1095.45

3	1	3	88312.71	82747.75	882.59

5	1	3	38424.70	35402.00	711.54

7	1	3	10132.22	10353.47	370.59

9	1	3	144.31	296.90	234.66

11	1	3	17435.96	19296.26	586.39

13	1	3	17.68	-349.66	349.66

-14	2	3	7398.13	7127.53	501.88

-12	2	3	2495.37	1883.15	365.86

-10	2	3	11113.49	10976.71	468.81

-8	2	3	56.54	-261.89	261.89

-6	2	3	196577.86	210478.13	1748.24

-4	2	3	35704.90	36186.83	649.28

-2	2	3	27032.69	23237.14	471.99

0	2	3	90285.10	87260.78	814.65

2	2	3	120349.84	120709.24	2105.10

4	2	3	81333.79	77652.55	967.14

6	2	3	13276.51	12943.92	370.45

8	2	3	24332.75	24696.96	561.61

10	2	3	4530.15	4758.14	360.57

12	2	3	5416.24	5598.71	420.44

-13	3	3	3726.89	3047.49	426.82

-11	3	3	1715.74	1433.04	331.80

-9	3	3	9469.06	10678.06	427.86

-7	3	3	8294.84	8999.64	365.12

-5	3	3	152.08	311.60	211.02

-3	3	3	20601.92	19688.07	360.87

-1	3	3	3007.03	2483.86	175.31

1	3	3	1408.70	1892.95	167.00

3	3	3	22165.11	22257.02	375.15

5	3	3	1294.25	1040.36	208.55

7	3	3	67.20	-351.09	351.09

9	3	3	750.37	144.41	377.63

11	3	3	3070.61	4310.81	357.28

13	3	3	1303.08	1321.49	385.88

-12	4	3	1160.32	230.04	374.41

-10	4	3	4527.67	4139.22	407.88

-8	4	3	668.55	-415.25	415.25

-6	4	3	184.18	0.00	248.63

-4	4	3	741.33	467.19	213.19

-2	4	3	12167.11	13383.85	322.47

0	4	3	1703.81	1328.39	194.96

2	4	3	626.76	750.94	170.55

4	4	3	856.39	936.62	275.73

6	4	3	2083.77	1779.34	249.41

8	4	3	1651.17	2038.12	285.58

10	4	3	1114.59	1113.73	332.85

12	4	3	122.08	276.13	294.85

-13	5	3	1.80	-580.73	580.73

-11	5	3	1858.08	1365.15	399.88

-9	5	3	1929.43	2025.99	351.88

-7	5	3	649.78	345.05	276.24

-5	5	3	12618.57	12487.70	392.63

-3	5	3	370.57	586.23	208.87

-1	5	3	5410.71	5816.26	266.79

1	5	3	634.08	713.94	195.99

3	5	3	12918.85	13731.76	357.19

5	5	3	232.74	249.03	182.47

7	5	3	34.02	-21.28	238.60

9	5	3	2429.48	2012.91	326.45

11	5	3	9.37	-435.28	435.28

-12	6	3	1317.39	1483.63	419.56

-10	6	3	3005.20	3432.01	423.58

-8	6	3	2974.57	3060.12	349.05

-6	6	3	580.97	324.28	422.77

-4	6	3	150.44	-101.84	379.76

-2	6	3	220.56	730.10	220.69

0	6	3	3687.40	3446.17	266.34

2	6	3	229.23	91.20	322.44

4	6	3	5455.05	6441.21	307.25

6	6	3	198.49	144.85	174.20

8	6	3	671.60	1091.90	271.58

10	6	3	23.92	-433.85	433.85

12	6	3	643.02	1014.87	359.71

-11	7	3	1042.75	211.80	616.97

-9	7	3	13886.23	14056.73	535.96

-7	7	3	3931.85	3738.62	346.94

-5	7	3	21985.74	20661.15	536.64

-3	7	3	5280.47	4930.05	342.37

-1	7	3	639.67	1038.21	237.90

1	7	3	722.29	558.89	237.55

3	7	3	1265.94	1680.32	249.74

5	7	3	4391.66	4121.70	317.58

7	7	3	98.93	-97.20	216.70

9	7	3	4929.15	4443.90	394.27

11	7	3	555.03	791.42	333.55

-10	8	3	1638.12	657.72	393.78

-8	8	3	8750.15	8613.79	468.28

-6	8	3	598.63	476.28	304.53

-4	8	3	729.45	743.31	280.18

-2	8	3	2980.68	3107.39	308.57

0	8	3	134.11	-359.69	359.69

2	8	3	6090.86	6246.07	343.46

4	8	3	344.92	959.63	233.95

6	8	3	5256.40	5539.75	381.75

8	8	3	2130.15	2943.96	239.41

10	8	3	616.61	620.17	342.87

-9	9	3	1732.68	1689.93	431.40

-7	9	3	814.20	1062.52	327.47

-5	9	3	418.78	78.53	301.66

-3	9	3	1560.00	876.14	307.43

-1	9	3	2575.12	2683.49	300.31

1	9	3	18.50	287.78	248.63

3	9	3	7.26	-342.49	342.49

5	9	3	41.10	312.10	393.01

7	9	3	606.19	-118.06	475.79

9	9	3	12.67	48.12	275.47

-8	10	3	438.01	-568.57	568.57

-6	10	3	5.17	0.00	376.17

-4	10	3	8957.02	9176.59	467.94

-2	10	3	1380.87	1165.46	305.99

0	10	3	6111.96	6724.06	381.43

2	10	3	229.13	334.39	271.56

4	10	3	75.66	-420.95	420.95

6	10	3	428.75	-477.21	477.21

8	10	3	1259.91	579.67	363.31

-7	11	3	5955.12	6091.09	490.35

-5	11	3	603.12	1156.74	360.78

-3	11	3	125.14	352.63	419.52

-1	11	3	453.26	168.21	450.34

1	11	3	234.16	55.73	325.66

3	11	3	158.96	235.09	362.56

5	11	3	23.59	-444.33	464.30

7	11	3	6398.07	6795.00	453.81

-6	12	3	631.88	-625.54	625.54

-4	12	3	1637.22	2458.62	400.95

-2	12	3	2532.14	2447.68	400.98

0	12	3	745.95	1124.33	324.60

2	12	3	40.77	63.33	442.44

4	12	3	28.38	-133.76	427.76

6	12	3	2157.22	2295.04	359.76

-3	13	3	1429.98	-633.83	633.83

-1	13	3	196.72	-422.04	487.23

1	13	3	362.49	0.00	353.25

3	13	3	1887.78	2209.86	377.30

5	13	3	137.31	153.01	484.36

0	14	3	12990.32	14723.89	654.18

-5	-15	4	3890.87	4037.32	422.88

-3	-15	4	1780.15	2145.99	421.73

-1	-15	4	14252.12	13571.98	592.94

1	-15	4	8259.00	8718.11	538.13

-8	-14	4	4996.98	4707.77	472.74

-6	-14	4	3297.15	3023.04	427.52

-4	-14	4	4190.39	4573.24	401.76

-2	-14	4	2067.32	580.73	395.23

0	-14	4	2187.74	2640.67	363.70

2	-14	4	1074.17	852.77	401.28

4	-14	4	397.72	-335.92	421.32

-9	-13	4	4419.40	4022.30	443.69

-7	-13	4	3281.33	2438.21	397.42

-5	-13	4	1116.26	248.28	476.53

-3	-13	4	2097.06	2358.42	365.85

-1	-13	4	1082.57	1049.88	335.00

1	-13	4	68.79	118.56	439.94

3	-13	4	716.49	671.35	377.62

5	-13	4	375.08	-352.13	599.74

-10	-12	4	741.92	654.63	350.75

-8	-12	4	5463.25	5640.84	410.77

-6	-12	4	3577.58	3003.45	361.25

-4	-12	4	1215.91	1340.75	303.84

-2	-12	4	697.50	506.68	301.67

0	-12	4	5277.74	5758.68	415.09

2	-12	4	1056.70	1145.14	331.06

4	-12	4	7401.92	8625.73	462.12

6	-12	4	4175.57	5523.03	487.05

-11	-11	4	11309.44	11585.24	663.20

-9	-11	4	9964.03	9055.16	483.74

-7	-11	4	2374.89	1925.72	314.98

-5	-11	4	4656.98	5638.75	334.42

-3	-11	4	1388.81	1457.34	272.31

-1	-11	4	26319.54	28284.09	614.07

1	-11	4	52.29	311.59	249.70

3	-11	4	4548.08	5403.94	384.95

5	-11	4	5998.48	4876.31	436.25

7	-11	4	450.13	401.79	543.85

-12	-10	4	2680.10	2309.33	399.90

-10	-10	4	3.11	-323.14	323.14

-8	-10	4	1516.25	585.77	294.17

-6	-10	4	0.63	0.00	339.98

-4	-10	4	490.49	639.93	247.93

-2	-10	4	2200.39	3033.10	282.38

0	-10	4	3805.40	3328.18	318.63

2	-10	4	9895.19	12052.76	443.67

4	-10	4	524.73	74.48	308.47

6	-10	4	1454.05	1521.68	334.66

8	-10	4	103.50	400.76	529.86

-13	-9	4	260.18	-535.60	535.60

-11	-9	4	3072.54	3302.26	380.22

-9	-9	4	227.44	157.51	221.83

-7	-9	4	684.14	629.30	248.29

-5	-9	4	529.31	159.60	356.84

-3	-9	4	293.06	-163.15	240.04

-1	-9	4	106.95	70.42	347.15

1	-9	4	31.34	-221.41	383.33

3	-9	4	5396.68	6464.46	360.64

5	-9	4	234.07	1221.05	276.58

7	-9	4	804.85	956.12	372.97

9	-9	4	227.21	405.83	356.47

-12	-8	4	2310.07	2992.38	358.33

-10	-8	4	1381.36	721.57	305.27

-8	-8	4	2160.80	2684.59	199.32

-6	-8	4	7345.73	7647.82	355.00

-4	-8	4	1137.77	1673.21	238.28

-2	-8	4	10013.89	10683.74	345.51

0	-8	4	61.53	-328.88	328.88

2	-8	4	837.13	698.75	281.26

4	-8	4	5856.43	5233.91	369.99

6	-8	4	6720.01	6332.20	394.01

8	-8	4	17261.80	16588.03	585.31

10	-8	4	304.13	-417.49	565.34

-13	-7	4	13.12	-107.92	343.57

-11	-7	4	696.80	1160.30	295.94

-9	-7	4	529.31	994.61	246.13

-7	-7	4	323.86	-199.29	199.29

-5	-7	4	53.16	-31.41	303.44

-3	-7	4	47.38	-222.42	270.84

-1	-7	4	2104.86	2514.36	241.19

1	-7	4	2984.37	3326.20	260.57

3	-7	4	4246.58	4781.08	304.70

5	-7	4	14661.10	12468.50	450.07

7	-7	4	188.69	193.54	390.15

9	-7	4	493.85	59.28	492.26

11	-7	4	102.74	-71.94	377.60

-14	-6	4	280.76	76.51	533.09

-12	-6	4	31.68	-185.43	407.34

-10	-6	4	0.37	149.97	340.34

-8	-6	4	300.60	120.08	328.89

-6	-6	4	1008.11	1326.21	154.46

-4	-6	4	241.13	154.53	248.64

-2	-6	4	55.01	230.02	260.09

0	-6	4	4162.17	4777.84	245.59

2	-6	4	390.82	156.06	308.48

4	-6	4	7691.26	7467.11	339.64

6	-6	4	3542.24	3687.46	317.55

8	-6	4	4350.04	4081.92	362.36

10	-6	4	7075.95	6798.70	497.23

12	-6	4	482.84	378.99	554.60

-13	-5	4	581.49	499.07	313.13

-11	-5	4	59.47	53.70	310.97

-9	-5	4	6335.15	6484.88	351.71

-7	-5	4	2529.08	3034.37	251.23

-5	-5	4	3112.12	2999.45	207.65

-3	-5	4	21159.22	22986.02	372.38

-1	-5	4	2072.47	1768.49	191.04

1	-5	4	5422.44	5193.77	236.35

3	-5	4	547.37	0.00	302.04

5	-5	4	352.14	1284.92	227.50

7	-5	4	2830.17	3357.67	289.92

9	-5	4	94.85	560.86	287.32

11	-5	4	2036.60	1825.79	434.64

-14	-4	4	3682.35	3674.39	434.70

-12	-4	4	1792.73	2568.14	310.30

-10	-4	4	375.38	622.70	260.46

-8	-4	4	233.38	448.90	220.33

-6	-4	4	12935.87	12724.42	349.68

-4	-4	4	18774.42	19285.07	245.00

-2	-4	4	5205.09	5863.30	208.77

0	-4	4	6685.73	5852.83	213.15

2	-4	4	3050.71	2954.62	196.45

4	-4	4	16.30	183.41	298.43

6	-4	4	2961.40	3177.44	317.54

8	-4	4	16512.57	16198.50	506.09

10	-4	4	185.34	313.11	290.91

12	-4	4	4319.37	3335.02	462.68

-13	-3	4	4732.66	4054.46	431.53

-11	-3	4	87.68	-307.54	376.53

-9	-3	4	21721.17	21253.13	518.35

-7	-3	4	19744.94	20121.21	429.39

-5	-3	4	12045.55	11400.75	299.12

-3	-3	4	22290.90	22435.58	271.71

-1	-3	4	4714.74	4319.01	144.22

1	-3	4	14375.29	11337.40	257.47

3	-3	4	10544.86	9889.94	288.65

5	-3	4	104916.71	101447.15	1255.44

7	-3	4	51.92	435.21	247.20

9	-3	4	5407.39	6505.09	374.23

11	-3	4	1285.40	1995.93	335.72

13	-3	4	91.62	-383.53	566.40

-14	-2	4	357.61	-588.27	588.27

-12	-2	4	35241.81	33981.52	784.08

-10	-2	4	4394.29	4888.06	335.85

-8	-2	4	1489.50	2374.64	253.34

-6	-2	4	51792.30	52528.29	853.81

-4	-2	4	130738.94	137933.63	1138.64

-2	-2	4	318468.09	301018.44	1051.37

0	-2	4	3871.69	2614.45	139.89

2	-2	4	88274.46	77751.75	829.72

4	-2	4	63822.78	62423.96	893.82

6	-2	4	32749.01	31491.21	551.44

8	-2	4	7337.02	8425.78	364.30

10	-2	4	220.79	-54.72	434.21

12	-2	4	28651.41	30873.54	785.18

-13	-1	4	5710.58	5594.84	445.55

-11	-1	4	128.15	-382.26	382.26

-9	-1	4	8924.97	10030.61	388.06

-7	-1	4	8108.38	8260.54	328.93

-5	-1	4	44821.77	45882.00	734.14

-3	-1	4	18874.89	18327.97	296.36

-1	-1	4	4613.52	3718.24	100.72

1	-1	4	1839.74	1403.67	119.36

3	-1	4	808.18	152.02	235.41

5	-1	4	1526.46	1368.80	210.35

7	-1	4	28.69	54.21	239.31

9	-1	4	5783.13	6551.07	372.10

11	-1	4	371.46	362.77	502.29

13	-1	4	334.41	224.45	526.65

-14	0	4	508.93	0.00	509.46

-12	0	4	1213.41	1771.96	334.29

-10	0	4	8824.24	8110.90	399.49

-8	0	4	681.26	1483.60	236.47

-6	0	4	509.39	769.66	193.83

-4	0	4	5225.04	5428.03	212.34

-2	0	4	10069.34	9696.65	223.86

0	0	4	1110.41	-166.80	166.80

2	0	4	3394.17	3218.92	180.35

4	0	4	1008.80	829.03	168.41

6	0	4	57.45	439.77	200.98

8	0	4	103.51	167.70	322.07

10	0	4	201.23	-216.85	390.50

12	0	4	3040.99	3035.15	400.28

-13	1	4	1471.33	797.06	394.13

-11	1	4	219.66	-320.21	413.43

-9	1	4	1556.81	1969.71	270.89

-7	1	4	1427.06	1501.51	260.15

-5	1	4	6645.79	6315.53	269.74

-3	1	4	3060.70	2910.28	183.20

-1	1	4	310.62	157.07	197.41

1	1	4	5123.50	4565.13	138.64

3	1	4	10723.16	10013.11	274.31

5	1	4	478.90	109.95	303.11

7	1	4	1126.61	539.15	255.11

9	1	4	1025.76	1472.48	286.99

11	1	4	526.84	729.10	320.29

13	1	4	805.05	1335.11	348.60

-14	2	4	6656.16	4597.44	506.86

-12	2	4	2589.08	2115.77	384.86

-10	2	4	9814.13	10867.00	435.03

-8	2	4	5146.08	5471.83	329.09

-6	2	4	13339.60	15187.70	392.38

-4	2	4	2641.93	2606.00	213.27

-2	2	4	676.05	308.60	154.79

0	2	4	1528.96	1702.46	155.54

2	2	4	1454.68	1480.98	115.13

4	2	4	4850.45	5236.50	254.21

6	2	4	1173.43	1354.99	226.45

8	2	4	1701.33	2229.69	239.36

10	2	4	998.51	2006.02	264.42

12	2	4	169.25	-171.76	332.11

-13	3	4	2042.53	1059.59	410.28

-11	3	4	3198.49	3080.38	379.51

-9	3	4	965.08	1654.89	294.16

-7	3	4	7770.87	8645.24	389.82

-5	3	4	11447.91	11363.01	342.76

-3	3	4	43.46	-45.09	255.08

-1	3	4	30071.08	29320.11	582.60

1	3	4	17798.83	17568.58	338.34

3	3	4	12.84	-143.48	143.48

5	3	4	1074.20	958.73	233.98

7	3	4	961.70	785.90	242.92

9	3	4	1514.31	1788.24	311.73

11	3	4	430.91	728.08	332.83

-12	4	4	4177.67	4198.67	439.39

-10	4	4	1886.71	1444.22	349.36

-8	4	4	17166.37	17851.96	509.02

-6	4	4	640.55	881.14	254.74

-4	4	4	11792.19	11435.55	354.97

-2	4	4	2010.17	1911.76	221.48

0	4	4	2975.78	3021.27	225.11

2	4	4	14364.51	14480.51	355.90

4	4	4	201.65	420.73	165.28

6	4	4	14087.17	15223.67	436.42

8	4	4	23.00	143.38	335.68

10	4	4	2281.45	3263.03	339.70

12	4	4	695.58	657.67	363.65

-13	5	4	243.85	229.52	521.27

-11	5	4	380.89	-380.12	380.12

-9	5	4	3042.44	2809.24	357.65

-7	5	4	1202.47	-295.42	424.95

-5	5	4	3483.83	3742.84	305.73

-3	5	4	887.61	1033.70	244.72

-1	5	4	0.84	-192.02	280.15

1	5	4	115.99	195.57	274.07

3	5	4	702.56	448.43	225.36

5	5	4	3426.31	3656.54	205.53

7	5	4	314.09	-91.20	332.83

9	5	4	935.06	110.97	433.17

11	5	4	1257.20	1389.38	331.06

-12	6	4	1087.93	1248.50	429.95

-10	6	4	1.65	305.00	505.14

-8	6	4	0.80	-101.84	420.23

-6	6	4	1737.23	1610.96	276.27

-4	6	4	44.39	-108.42	240.75

-2	6	4	7448.13	7543.33	319.90

0	6	4	2351.56	2622.29	261.97

2	6	4	435.17	350.11	238.97

4	6	4	1233.60	790.49	256.91

6	6	4	1402.45	1424.32	242.53

8	6	4	268.60	405.33	254.37

10	6	4	1827.82	1225.79	350.43

12	6	4	2300.52	2354.35	402.04

-11	7	4	96.73	-610.11	610.11

-9	7	4	107.87	-479.80	505.50

-7	7	4	1734.86	1454.85	314.25

-5	7	4	7422.10	7540.33	375.77

-3	7	4	10.45	155.03	339.98

-1	7	4	1481.66	1237.98	238.64

1	7	4	7006.57	7778.55	343.16

3	7	4	309.21	158.08	319.22

5	7	4	3302.72	3602.09	311.08

7	7	4	3210.91	3118.74	244.97

9	7	4	3657.91	3790.52	356.59

11	7	4	4915.74	4786.32	418.98

-10	8	4	116.32	-527.35	527.35

-8	8	4	428.41	1410.06	340.00

-6	8	4	6074.91	5776.91	404.37

-4	8	4	890.75	-184.44	432.81

-2	8	4	742.59	764.09	267.64

0	8	4	7077.37	7629.50	369.67

2	8	4	167.37	256.87	323.15

4	8	4	857.59	1628.01	246.86

6	8	4	44.01	-53.70	414.50

8	8	4	2053.95	2588.41	235.45

10	8	4	1488.70	1613.38	355.43

-9	9	4	3923.34	3150.93	462.31

-7	9	4	388.20	-122.11	536.33

-5	9	4	36.96	-272.58	402.68

-3	9	4	4372.88	4550.81	365.59

-1	9	4	1789.67	1949.46	298.84

1	9	4	2517.65	2812.17	305.32

3	9	4	1337.14	2239.19	291.66

5	9	4	2843.30	3023.02	353.70

7	9	4	4326.32	4911.93	394.96

9	9	4	4087.25	4205.55	291.12

-8	10	4	1780.17	1636.22	429.61

-6	10	4	8434.49	7952.04	500.88

-4	10	4	53.88	228.50	460.72

-2	10	4	875.82	1311.32	317.44

0	10	4	15657.31	16981.92	578.08

2	10	4	8015.02	7935.52	432.77

4	10	4	13584.02	12844.47	519.80

6	10	4	874.41	158.59	305.62

8	10	4	7076.96	8249.84	509.04

-7	11	4	16456.62	15083.36	655.12

-5	11	4	278.36	333.89	528.08

-3	11	4	13552.72	15557.37	580.04

-1	11	4	11703.54	12094.21	497.10

1	11	4	14161.25	13593.77	533.46

3	11	4	3999.65	3673.58	406.06

5	11	4	49.96	-132.74	509.44

7	11	4	3847.45	4946.55	406.04

-6	12	4	697.62	272.09	381.92

-4	12	4	1268.48	215.86	604.08

-2	12	4	2599.27	1751.89	411.37

0	12	4	3907.37	3425.66	420.38

2	12	4	11070.11	10582.41	567.33

4	12	4	297.01	-546.71	546.71

6	12	4	1417.62	420.57	355.43

-3	13	4	206.89	154.02	393.01

-1	13	4	8167.08	7664.98	561.07

1	13	4	1573.48	2140.88	392.34

3	13	4	64.66	0.00	377.60

-5	-15	5	288.72	149.46	538.83

-3	-15	5	63.08	-510.51	510.51

-1	-15	5	1991.70	1619.02	406.33

1	-15	5	209.82	665.75	338.91

-8	-14	5	2753.17	2853.61	404.21

-6	-14	5	532.05	800.54	340.00

-4	-14	5	4257.05	4571.24	430.79

-2	-14	5	829.21	1316.88	359.71

0	-14	5	4624.31	4069.11	460.91

2	-14	5	9059.42	9088.61	527.07

4	-14	5	403.38	185.95	390.51

-9	-13	5	137.97	145.92	478.63

-7	-13	5	91.88	-198.61	333.89

-5	-13	5	2285.04	3139.87	349.73

-3	-13	5	98.38	-487.59	487.59

-1	-13	5	1780.41	2068.49	330.37

1	-13	5	1319.49	2170.25	330.35

3	-13	5	312.23	739.22	337.84

5	-13	5	4.00	-496.51	573.92

-10	-12	5	439.64	359.73	463.60

-8	-12	5	4828.94	4915.68	393.54

-6	-12	5	1357.60	1967.57	289.51

-4	-12	5	987.83	418.53	306.34

-2	-12	5	322.28	0.00	429.56

0	-12	5	310.66	-454.28	454.28

2	-12	5	2932.43	3166.97	379.14

4	-12	5	1133.86	515.32	351.48

6	-12	5	6134.34	4516.22	498.97

-11	-11	5	532.92	71.32	341.80

-9	-11	5	1772.37	2471.33	347.21

-7	-11	5	891.77	1270.78	272.30

-5	-11	5	248.56	0.00	336.77

-3	-11	5	572.72	615.11	247.93

-1	-11	5	3593.71	3644.26	324.71

1	-11	5	4062.50	4523.33	348.38

3	-11	5	7263.03	6370.33	427.36

5	-11	5	7749.71	7111.61	460.35

7	-11	5	2983.30	2242.01	463.35

-12	-10	5	10.25	374.92	447.10

-10	-10	5	25.74	-31.09	332.49

-8	-10	5	1480.21	1878.42	266.58

-6	-10	5	242.12	276.64	319.57

-4	-10	5	80.31	-149.46	255.80

-2	-10	5	344.59	-392.66	392.66

0	-10	5	1867.69	2458.30	290.25

2	-10	5	958.74	1178.59	293.08

4	-10	5	4.65	-126.16	309.89

6	-10	5	2164.32	2210.97	394.16

8	-10	5	1069.07	272.10	619.48

-13	-9	5	111.25	-77.52	350.73

-11	-9	5	5.78	31.92	300.57

-9	-9	5	4157.64	4318.78	395.35

-7	-9	5	2328.13	2266.32	305.67

-5	-9	5	7201.85	7411.70	348.17

-3	-9	5	836.69	1042.79	242.56

-1	-9	5	4511.43	4709.56	310.07

1	-9	5	21.08	-274.78	274.78

3	-9	5	5908.10	4993.98	364.24

5	-9	5	29.45	98.29	452.12

7	-9	5	830.79	633.36	358.28

9	-9	5	40.08	-567.83	567.83

-12	-8	5	2486.15	1870.46	371.95

-10	-8	5	859.57	0.00	417.04

-8	-8	5	4489.21	4571.04	282.71

-6	-8	5	1289.48	966.84	246.88

-4	-8	5	1213.65	1303.31	243.29

-2	-8	5	324.88	331.36	227.86

0	-8	5	22881.72	23531.90	484.87

2	-8	5	3267.54	2689.45	308.23

4	-8	5	1540.21	1123.95	300.63

6	-8	5	4068.10	3553.16	375.26

8	-8	5	1776.57	1759.89	355.81

10	-8	5	713.60	-432.70	558.91

-13	-7	5	1181.35	1339.72	347.18

-11	-7	5	1138.62	1330.10	342.17

-9	-7	5	61.90	-344.64	344.64

-7	-7	5	2241.39	2604.36	189.22

-5	-7	5	9.85	-63.84	307.02

-3	-7	5	19586.60	20152.92	435.18

-1	-7	5	29976.98	30018.31	498.95

1	-7	5	229.44	-87.15	319.57

3	-7	5	3487.66	3655.19	279.21

5	-7	5	11413.92	11082.03	427.99

7	-7	5	846.78	250.31	432.09

9	-7	5	5972.59	5600.13	452.37

11	-7	5	791.95	664.77	383.72

-14	-6	5	385.40	228.51	519.84

-12	-6	5	6184.34	6936.03	422.27

-10	-6	5	5170.23	5223.38	364.19

-8	-6	5	26872.83	26202.91	568.99

-6	-6	5	166.21	45.01	221.57

-4	-6	5	32177.82	33733.43	703.73

-2	-6	5	118249.06	122100.73	1248.49

0	-6	5	93826.84	92951.79	1108.24

2	-6	5	43056.36	38829.38	786.02

4	-6	5	764.76	33.44	262.27

6	-6	5	37494.21	37096.16	675.09

8	-6	5	10028.36	10335.27	472.67

10	-6	5	4161.81	4732.91	440.82

-13	-5	5	918.78	764.09	334.64

-11	-5	5	5534.46	5600.11	400.40

-9	-5	5	16260.98	16412.86	474.52

-7	-5	5	5794.84	5426.00	302.25

-5	-5	5	36019.67	36707.36	531.45

-3	-5	5	45248.71	46043.25	754.53

-1	-5	5	35829.73	36004.86	645.22

1	-5	5	6353.38	5904.46	245.34

3	-5	5	1773.73	1799.11	235.08

5	-5	5	3794.07	3971.11	303.60

7	-5	5	5637.91	5498.17	368.52

9	-5	5	2961.63	3680.37	350.48

11	-5	5	4297.59	4187.04	484.19

-14	-4	5	512.15	146.93	544.21

-12	-4	5	4379.22	5032.66	391.38

-10	-4	5	2138.45	2301.23	259.44

-8	-4	5	5678.25	6298.78	307.25

-6	-4	5	5084.05	4596.48	270.70

-4	-4	5	2451.46	3038.50	136.96

-2	-4	5	2418.58	2692.77	164.89

0	-4	5	10861.86	9636.88	254.62

2	-4	5	1037.02	939.00	192.78

4	-4	5	2502.46	3045.13	242.63

6	-4	5	3150.32	3224.61	292.81

8	-4	5	19.11	308.04	253.64

10	-4	5	68.09	-266.50	301.29

12	-4	5	970.34	1026.05	362.94

-13	-3	5	170.68	387.08	310.97

-11	-3	5	3722.01	3330.48	350.51

-9	-3	5	640.37	586.74	240.05

-7	-3	5	924.12	957.69	219.64

-5	-3	5	671.73	449.96	192.41

-3	-3	5	3377.99	3464.24	129.51

-1	-3	5	2111.39	1969.37	171.69

1	-3	5	8979.92	8898.65	245.19

3	-3	5	3527.61	3123.48	222.98

5	-3	5	16.82	-236.81	236.81

7	-3	5	2548.52	2774.76	301.74

9	-3	5	2810.05	3648.93	329.69

11	-3	5	30.71	616.08	292.69

-14	-2	5	58.94	-72.45	484.72

-12	-2	5	26846.67	27862.24	711.94

-10	-2	5	5302.55	5189.67	344.85

-8	-2	5	2863.40	3105.94	280.98

-6	-2	5	34849.57	36744.16	738.34

-4	-2	5	120.56	-195.06	212.09

-2	-2	5	536.90	105.96	100.57

0	-2	5	1490.57	1101.88	149.09

2	-2	5	17055.95	15644.71	318.22

4	-2	5	663.10	816.81	219.28

6	-2	5	2321.57	2004.42	259.46

8	-2	5	5413.86	6367.43	359.91

10	-2	5	3249.14	3955.15	372.70

12	-2	5	623.46	0.00	391.95

-13	-1	5	1422.99	938.94	387.68

-11	-1	5	143.83	390.12	256.87

-9	-1	5	16014.85	15925.79	459.83

-7	-1	5	24199.08	25033.20	499.41

-5	-1	5	46.79	497.02	171.96

-3	-1	5	1598.56	1843.88	159.12

-1	-1	5	1154.39	997.97	101.22

1	-1	5	7.91	151.49	185.58

3	-1	5	675.44	557.89	182.02

5	-1	5	33872.45	33011.59	543.04

7	-1	5	15757.30	15179.66	456.96

9	-1	5	637.98	480.84	281.25

11	-1	5	8.36	-325.29	325.29

-14	0	5	5250.05	4812.33	469.53

-12	0	5	694.69	0.00	455.73

-10	0	5	19278.83	19684.52	544.64

-8	0	5	4554.47	4558.52	325.49

-6	0	5	1486.51	2073.19	228.26

-4	0	5	20942.95	20476.22	357.63

-2	0	5	63.76	82.58	195.61

0	0	5	2792.08	988.00	137.18

2	0	5	38.77	-58.77	153.33

4	0	5	32460.17	30959.78	478.73

6	0	5	1043.05	273.12	370.85

8	0	5	21.88	45.09	252.57

10	0	5	7864.33	7937.78	450.68

12	0	5	3429.04	3205.02	473.04

-13	1	5	865.14	704.80	331.41

-11	1	5	125.18	-414.15	414.15

-9	1	5	717.19	-170.75	420.63

-7	1	5	1499.52	1738.17	271.26

-5	1	5	4520.38	4231.78	255.99

-3	1	5	5092.37	5155.60	223.79

-1	1	5	17.42	-189.88	189.88

1	1	5	4432.40	4441.45	138.96

3	1	5	406.28	246.25	174.12

5	1	5	1223.18	1186.78	225.38

7	1	5	165.16	80.56	350.38

9	1	5	4883.20	5294.15	381.38

11	1	5	803.92	1402.00	283.40

-14	2	5	11.78	38.00	336.76

-12	2	5	22.65	373.91	444.95

-10	2	5	1782.13	2212.44	297.41

-8	2	5	45.18	0.00	245.05

-6	2	5	392.66	305.53	235.74

-4	2	5	88.79	-98.29	256.16

-2	2	5	2999.40	2631.61	189.99

0	2	5	1534.49	1385.11	168.43

2	2	5	54.81	-163.52	163.52

4	2	5	4857.07	5264.00	267.82

6	2	5	2154.49	2137.13	254.07

8	2	5	472.64	46.61	293.07

10	2	5	2.35	174.79	384.41

12	2	5	759.95	1385.77	364.73

-13	3	5	672.53	-561.42	561.42

-11	3	5	366.89	-291.33	453.57

-9	3	5	292.40	47.12	385.49

-7	3	5	2829.94	3287.81	309.29

-5	3	5	7669.21	8149.18	326.39

-3	3	5	1830.94	1601.51	217.53

-1	3	5	872.02	695.23	179.87

1	3	5	888.74	702.83	186.68

3	3	5	2710.73	2772.41	166.98

5	3	5	7487.36	7590.21	342.12

7	3	5	4607.43	4295.13	324.39

9	3	5	7822.47	8257.86	415.55

11	3	5	1107.66	1529.72	329.27

-12	4	5	2052.62	2545.87	396.66

-10	4	5	0.20	-318.49	318.49

-8	4	5	250.24	224.96	380.48

-6	4	5	2686.71	2839.74	285.27

-4	4	5	2472.35	2389.21	276.67

-2	4	5	6190.07	6701.59	282.95

0	4	5	153.99	459.54	178.77

2	4	5	1758.71	1414.44	232.93

4	4	5	632.93	414.04	165.15

6	4	5	7197.32	6757.94	349.60

8	4	5	329.68	-281.20	300.94

10	4	5	47.06	-373.91	470.03

12	4	5	1755.40	1148.24	392.35

-11	5	5	251.71	-354.32	354.32

-9	5	5	3065.28	3094.56	346.18

-7	5	5	808.01	1017.44	278.03

-5	5	5	3975.55	4008.62	310.05

-3	5	5	15.99	-321.35	321.35

-1	5	5	44.57	212.79	298.79

1	5	5	822.98	840.63	208.89

3	5	5	35.55	-336.04	336.04

5	5	5	13715.55	13907.05	305.65

7	5	5	1759.01	2113.12	280.21

9	5	5	6094.46	5405.59	410.80

11	5	5	7463.19	6907.65	480.38

-12	6	5	1664.27	1497.86	428.53

-10	6	5	3991.31	4020.24	415.37

-8	6	5	29.22	-472.54	472.54

-6	6	5	8615.02	7952.06	385.50

-4	6	5	425.81	155.04	340.36

-2	6	5	3534.42	2922.71	293.55

0	6	5	792.60	797.04	230.02

2	6	5	15090.61	14489.70	436.14

4	6	5	31622.74	30699.32	609.20

6	6	5	4161.17	4397.54	286.06

8	6	5	6609.07	6106.56	406.53

10	6	5	256.97	-272.58	447.11

-11	7	5	58.34	-292.34	338.91

-9	7	5	5963.43	5520.51	464.20

-7	7	5	16141.98	15096.85	530.02

-5	7	5	17384.02	16710.30	522.27

-3	7	5	31280.28	31497.66	636.12

-1	7	5	863.02	158.09	396.99

1	7	5	79134.07	81633.10	1353.57

3	7	5	13636.87	13142.61	452.12

5	7	5	7574.37	8088.18	365.00

7	7	5	1076.70	662.34	208.28

9	7	5	105.00	397.21	303.44

-10	8	5	1830.71	1474.07	417.07

-8	8	5	759.68	1276.34	365.09

-6	8	5	30144.73	26685.06	694.27

-4	8	5	120.41	73.46	276.22

-2	8	5	6715.42	7807.28	388.64

0	8	5	420.05	44.59	371.53

2	8	5	472.66	139.84	347.17

4	8	5	2421.76	2542.50	280.94

6	8	5	14024.01	13524.53	539.92

8	8	5	3604.56	3625.98	284.53

10	8	5	59.88	154.53	429.55

-9	9	5	1290.15	73.98	616.27

-7	9	5	973.31	31.92	388.02

-5	9	5	609.74	338.97	305.61

-3	9	5	10.02	-105.89	386.20

-1	9	5	11874.89	11448.47	472.42

1	9	5	440.91	255.87	413.80

3	9	5	13191.25	12863.48	485.02

5	9	5	425.31	500.08	305.24

7	9	5	49.83	-465.01	465.01

9	9	5	1084.39	259.67	327.83

-8	10	5	15.49	225.46	512.30

-6	10	5	974.03	1160.33	380.14

-4	10	5	1932.07	1923.59	402.04

-2	10	5	3.15	595.31	288.39

0	10	5	11.81	167.19	436.71

2	10	5	2736.66	2543.55	345.81

4	10	5	1317.15	1701.03	313.15

6	10	5	528.44	134.77	353.61

8	10	5	1201.39	0.00	475.81

-7	11	5	47.80	-621.21	621.21

-5	11	5	15.47	-568.55	568.55

-3	11	5	44.17	-130.21	474.33

-1	11	5	6059.88	6593.22	472.45

1	11	5	1807.37	1377.30	356.88

3	11	5	1281.32	948.05	334.29

5	11	5	12.74	105.38	335.68

7	11	5	40.84	-77.52	518.39

-4	12	5	6259.78	5817.47	515.45

-2	12	5	2338.50	1873.97	376.60

0	12	5	277.72	416.47	480.79

2	12	5	698.54	2365.68	312.77

4	12	5	1.80	298.92	478.27

-1	13	5	347.28	-542.05	542.05

1	13	5	1036.24	580.67	345.03

-5	-15	6	1415.14	0.00	531.36

-3	-15	6	9.81	-143.89	509.44

-1	-15	6	923.30	863.90	384.44

1	-15	6	5406.42	4678.57	506.45

-8	-14	6	1.80	74.48	432.05

-6	-14	6	261.42	277.14	346.44

-4	-14	6	13.43	-459.53	480.06

-2	-14	6	3017.21	3474.55	409.60

0	-14	6	40.11	-32.93	343.57

2	-14	6	4067.94	4815.42	477.73

4	-14	6	190.90	299.94	374.74

-9	-13	6	122.72	-290.31	441.37

-7	-13	6	1998.46	2009.73	357.24

-5	-13	6	7244.07	6062.18	445.26

-3	-13	6	213.86	-117.54	415.94

-1	-13	6	2131.01	1934.28	340.41

1	-13	6	49.36	240.15	329.95

3	-13	6	155.66	-259.91	495.11

5	-13	6	1284.83	1928.52	382.30

-10	-12	6	892.32	1253.04	338.58

-8	-12	6	5702.77	5378.40	424.04

-6	-12	6	923.66	0.00	459.32

-4	-12	6	2387.70	2286.04	326.45

-2	-12	6	1095.41	255.38	466.14

0	-12	6	26.79	321.72	371.51

2	-12	6	2146.30	1229.39	385.21

4	-12	6	140.48	400.76	358.62

6	-12	6	1948.80	1892.15	374.08

-11	-11	6	1184.70	1343.39	327.65

-9	-11	6	5977.02	5437.87	430.15

-7	-11	6	13.07	-390.14	390.14

-5	-11	6	3435.89	3347.63	318.96

-3	-11	6	5984.74	6169.48	344.51

-1	-11	6	383.89	329.84	425.26

1	-11	6	6.96	-344.52	379.75

3	-11	6	3164.21	3262.35	368.05

5	-11	6	972.49	955.63	336.43

7	-11	6	4767.01	5755.45	505.00

-12	-10	6	53.08	-149.46	460.72

-10	-10	6	26.79	106.50	282.57

-8	-10	6	7445.31	7026.46	387.57

-6	-10	6	1828.52	1902.84	297.05

-4	-10	6	6695.42	6919.12	363.91

-2	-10	6	6907.43	7217.09	373.25

0	-10	6	26600.23	28822.01	601.61

2	-10	6	23711.53	23854.36	564.32

4	-10	6	11214.96	10489.83	472.38

6	-10	6	24.52	294.36	333.18

8	-10	6	2897.46	2506.53	443.28

-13	-9	6	11.51	926.66	334.25

-11	-9	6	2482.84	2920.99	361.20

-9	-9	6	8192.67	8020.53	295.77

-7	-9	6	19332.80	18572.25	517.00

-5	-9	6	26767.25	26344.98	576.87

-3	-9	6	7482.16	8328.16	374.02

-1	-9	6	31349.29	32900.76	599.64

1	-9	6	27338.58	26547.11	584.15

3	-9	6	1233.70	1175.59	299.18

5	-9	6	4249.68	3924.74	387.09

7	-9	6	7824.11	6824.14	480.42

9	-9	6	3561.29	2732.71	429.68

-12	-8	6	1412.91	1602.73	332.14

-10	-8	6	4797.64	3687.13	375.63

-8	-8	6	6445.36	6463.26	404.11

-6	-8	6	806.20	1709.09	229.66

-4	-8	6	1370.52	1384.92	253.33

-2	-8	6	507.37	457.53	232.88

0	-8	6	6692.59	6945.02	327.75

2	-8	6	424.67	183.42	352.54

4	-8	6	2160.84	2340.29	295.63

6	-8	6	25.69	-406.84	419.16

8	-8	6	487.65	363.79	535.61

10	-8	6	275.81	148.45	535.24

-13	-7	6	4253.39	4056.24	436.88

-11	-7	6	753.80	348.09	426.71

-9	-7	6	365.13	621.17	246.13

-7	-7	6	510.25	963.93	157.22

-5	-7	6	4305.31	4844.43	275.30

-3	-7	6	762.32	846.70	230.74

-1	-7	6	3806.19	4222.36	274.94

1	-7	6	2687.59	2452.64	281.70

3	-7	6	62.70	-264.03	264.03

5	-7	6	785.67	1025.04	256.17

7	-7	6	646.44	365.32	471.14

9	-7	6	4221.26	4193.66	457.31

11	-7	6	42.02	1217.48	356.82

-14	-6	6	31.92	-38.00	348.58

-12	-6	6	9076.08	8082.93	478.32

-10	-6	6	2055.06	1538.52	306.37

-8	-6	6	33646.27	34624.31	642.46

-6	-6	6	1572.89	1752.49	172.78

-4	-6	6	10261.44	10746.75	335.87

-2	-6	6	1834.06	1594.41	217.89

0	-6	6	4619.65	3838.80	255.27

2	-6	6	11536.42	11492.65	377.19

4	-6	6	4143.34	3606.78	300.74

6	-6	6	14349.45	14836.90	487.67

8	-6	6	335.31	-163.65	406.99

10	-6	6	30.43	167.19	351.09

-13	-5	6	403.33	0.00	417.02

-11	-5	6	10875.72	11289.48	483.10

-9	-5	6	3761.84	4153.79	302.14

-7	-5	6	2489.76	3362.23	265.20

-5	-5	6	3493.49	4180.00	261.80

-3	-5	6	10927.54	10970.27	305.12

-1	-5	6	74721.64	70550.74	934.66

1	-5	6	29.70	-265.47	265.47

3	-5	6	7371.77	6987.89	328.53

5	-5	6	6937.51	6683.61	361.80

7	-5	6	2.11	209.25	240.03

9	-5	6	3976.51	4741.03	383.84

11	-5	6	6086.78	5946.19	482.83

-14	-4	6	468.29	-573.59	573.59

-12	-4	6	544.71	826.89	301.31

-10	-4	6	9396.84	8353.66	417.80

-8	-4	6	1672.98	2384.79	252.26

-6	-4	6	8350.14	8662.59	314.95

-4	-4	6	799.64	337.02	144.36

-2	-4	6	3343.51	3061.72	206.85

0	-4	6	1614.89	1694.77	174.53

2	-4	6	2609.86	2629.69	227.59

4	-4	6	17771.82	16719.33	416.66

6	-4	6	289.35	433.20	250.07

8	-4	6	2033.55	2052.37	305.66

10	-4	6	8.44	-61.81	311.32

12	-4	6	36.01	-151.99	368.29

-13	-3	6	365.23	-325.28	467.18

-11	-3	6	1153.74	1075.23	286.64

-9	-3	6	537.68	727.09	224.28

-7	-3	6	137.36	-31.92	290.19

-5	-3	6	1858.03	2039.91	197.82

-3	-3	6	1670.34	1537.74	149.53

-1	-3	6	469.41	721.54	136.15

1	-3	6	2197.63	1584.47	193.54

3	-3	6	4503.84	4180.46	248.46

5	-3	6	957.32	1049.91	245.79

7	-3	6	591.68	794.98	247.21

9	-3	6	1707.40	1953.46	329.65

11	-3	6	1647.85	2644.59	366.91

-14	-2	6	106.88	219.89	430.27

-12	-2	6	2808.45	2132.05	365.16

-10	-2	6	1326.83	1401.09	262.28

-8	-2	6	1916.49	2225.75	270.55

-6	-2	6	2616.08	3216.01	228.66

-4	-2	6	60.15	-238.96	238.96

-2	-2	6	7246.67	7003.39	157.44

0	-2	6	10.43	141.35	136.85

2	-2	6	4898.13	3783.60	230.57

4	-2	6	11814.51	11871.73	347.07

6	-2	6	3449.55	3458.90	305.73

8	-2	6	9948.40	10147.58	435.40

10	-2	6	44.83	-494.39	494.39

12	-2	6	432.92	220.91	518.41

-13	-1	6	341.65	164.16	345.01

-11	-1	6	368.99	106.40	310.98

-9	-1	6	542.53	564.44	264.77

-7	-1	6	6226.70	6984.78	322.36

-5	-1	6	679.43	916.13	183.45

-3	-1	6	8766.64	8076.48	252.67

-1	-1	6	176.41	101.26	103.36

1	-1	6	2422.92	1944.47	188.18

3	-1	6	931.11	426.16	206.75

5	-1	6	1.05	261.43	331.74

7	-1	6	8597.80	9646.30	399.14

9	-1	6	4892.39	5114.14	408.26

11	-1	6	1931.19	1128.50	371.22

-14	0	6	2105.59	1984.90	414.58

-12	0	6	2.87	-120.08	448.89

-10	0	6	0.02	-192.53	376.17

-8	0	6	5091.18	4962.81	325.87

-6	0	6	507.59	572.56	219.63

-4	0	6	5826.45	5559.84	262.17

-2	0	6	10771.86	9722.28	271.45

0	0	6	1093.26	-1244.61	1244.61

2	0	6	152.59	-167.67	167.67

4	0	6	2285.20	2633.46	234.38

6	0	6	2659.90	3139.24	280.25

8	0	6	3953.44	3894.26	325.08

10	0	6	721.42	658.18	338.57

12	0	6	531.15	220.40	353.97

-13	1	6	40.90	-470.75	470.75

-11	1	6	818.15	1311.82	323.53

-9	1	6	202.54	666.26	257.95

-7	1	6	2687.20	2514.90	277.39

-5	1	6	16126.53	17285.36	404.08

-3	1	6	40.63	-168.74	168.74

-1	1	6	3.71	146.93	224.27

1	1	6	0.93	-149.46	149.46

3	1	6	21.88	188.47	243.25

5	1	6	5440.79	5422.13	311.20

7	1	6	4508.38	4453.75	331.92

9	1	6	5030.55	5189.71	402.17

11	1	6	2348.34	2286.48	383.41

-12	2	6	2168.65	2574.29	362.98

-10	2	6	336.39	-156.05	454.64

-8	2	6	1244.10	1524.73	277.33

-6	2	6	198.72	476.77	236.10

-4	2	6	2006.78	2323.23	228.64

-2	2	6	18936.48	18504.74	372.41

0	2	6	2101.60	3234.65	206.07

2	2	6	11072.16	9936.56	229.02

4	2	6	15776.72	15703.43	407.18

6	2	6	12654.14	11101.15	410.48

8	2	6	12171.78	12489.89	473.87

10	2	6	215.90	185.94	321.72

12	2	6	1264.10	601.46	389.11

-13	3	6	16775.32	16487.82	683.48

-11	3	6	6736.53	6211.48	454.56

-9	3	6	18176.30	18124.47	551.00

-7	3	6	3562.19	3565.32	293.18

-5	3	6	72966.85	67959.66	1093.40

-3	3	6	46062.12	45656.59	851.62

-1	3	6	38630.15	36993.63	738.41

1	3	6	47310.15	47578.77	852.61

3	3	6	8323.27	8515.94	227.96

5	3	6	73170.86	71539.77	1217.41

7	3	6	447.26	-141.36	267.99

9	3	6	1520.40	1840.42	305.64

11	3	6	1418.73	210.79	614.48

-12	4	6	16626.69	15774.23	656.59

-10	4	6	444.06	455.50	310.62

-8	4	6	3980.04	4543.08	340.49

-6	4	6	15669.48	15278.81	465.56

-4	4	6	21527.07	20942.82	480.42

-2	4	6	76697.50	75801.72	1129.41

0	4	6	4216.59	3686.68	261.69

2	4	6	16724.35	16745.90	422.67

4	4	6	2079.78	1727.16	186.78

6	4	6	93.73	589.24	223.19

8	4	6	862.63	660.22	285.91

10	4	6	9.94	131.73	331.38

-11	5	6	3.41	-300.95	354.67

-9	5	6	2740.98	2712.83	372.33

-7	5	6	16.56	-426.68	426.68

-5	5	6	628.05	398.76	265.84

-3	5	6	10400.28	10713.18	385.30

-1	5	6	1417.87	1843.54	241.87

1	5	6	1852.90	1317.11	268.04

3	5	6	12530.47	12009.34	421.26

5	5	6	689.73	912.02	202.87

7	5	6	319.51	-26.35	246.84

9	5	6	728.12	-496.21	496.21

11	5	6	891.08	914.57	367.60

-12	6	6	5.64	-668.86	668.86

-10	6	6	567.74	685.53	381.20

-8	6	6	67.52	-55.73	428.12

-6	6	6	1476.21	1590.62	302.77

-4	6	6	2222.75	1757.01	280.59

-2	6	6	3517.16	3155.78	309.31

0	6	6	7.61	-38.00	336.04

2	6	6	238.83	-221.41	236.81

4	6	6	2136.43	2133.50	301.01

6	6	6	584.45	177.97	272.48

8	6	6	99.48	61.30	398.02

10	6	6	687.06	1463.79	367.59

-11	7	6	1267.43	939.93	396.99

-9	7	6	5821.17	6183.94	458.45

-7	7	6	400.30	221.41	486.17

-5	7	6	225.06	-423.82	423.82

-3	7	6	137.40	134.26	351.45

-1	7	6	410.65	494.00	251.86

1	7	6	2431.45	2225.82	311.77

3	7	6	5874.40	5908.82	369.96

5	7	6	557.39	424.09	289.13

7	7	6	792.77	83.70	336.21

9	7	6	272.85	808.63	321.36

-10	8	6	8.82	-380.49	591.48

-8	8	6	1245.01	1728.88	386.60

-6	8	6	92.53	-499.05	499.05

-4	8	6	9206.87	9081.26	465.46

-2	8	6	1856.03	2292.53	300.28

0	8	6	578.72	875.54	249.00

2	8	6	41.62	-25.33	250.78

4	8	6	220.66	-164.66	419.88

6	8	6	252.62	306.53	312.40

8	8	6	17.88	1207.84	205.21

-9	9	6	4069.28	4858.94	496.71

-7	9	6	8874.84	6583.66	487.26

-5	9	6	7662.81	7494.29	459.26

-3	9	6	266.84	331.86	417.73

-1	9	6	8124.14	8619.15	444.96

1	9	6	993.41	1513.51	309.56

3	9	6	3357.25	3041.91	374.50

5	9	6	1973.55	2049.26	335.75

7	9	6	1974.86	2274.23	362.97

-8	10	6	1388.99	1831.24	420.64

-6	10	6	678.24	173.28	407.00

-4	10	6	661.78	-396.97	396.97

-2	10	6	3164.90	3798.47	376.64

0	10	6	1557.14	2112.53	348.99

2	10	6	4966.48	4708.47	394.98

4	10	6	251.07	229.01	272.28

6	10	6	1653.01	3031.71	336.81

-5	11	6	731.53	295.90	421.33

-3	11	6	464.65	206.21	551.73

-1	11	6	899.54	433.22	392.32

1	11	6	5.53	-66.88	474.69

3	11	6	1656.38	1424.40	360.10

5	11	6	511.72	-428.85	428.85

-4	12	6	825.23	-157.07	602.62

-2	12	6	241.07	-301.46	367.22

0	12	6	1747.31	1550.58	356.16

2	12	6	16.67	0.00	451.40

-5	-15	7	3618.03	3539.54	407.46

-3	-15	7	850.08	1266.21	359.00

-1	-15	7	4448.22	4712.15	484.91

1	-15	7	29.95	-374.41	582.52

-8	-14	7	213.94	-459.65	459.65

-6	-14	7	10.07	0.00	438.50

-4	-14	7	1185.34	1418.77	352.92

-2	-14	7	1648.57	2594.43	382.31

0	-14	7	1162.07	694.18	373.34

2	-14	7	2852.61	3204.86	392.75

4	-14	7	5885.46	5853.75	529.41

-9	-13	7	337.63	616.61	325.30

-7	-13	7	9281.65	9255.23	470.79

-5	-13	7	19162.53	17730.07	610.50

-3	-13	7	11119.28	11508.79	534.02

-1	-13	7	5675.40	5883.40	424.41

1	-13	7	8657.21	9091.70	486.19

3	-13	7	8092.63	7846.21	488.31

5	-13	7	3981.23	3482.90	491.70

-10	-12	7	2069.22	1575.96	413.14

-8	-12	7	4359.92	4342.22	412.52

-6	-12	7	5682.46	6007.13	405.05

-4	-12	7	30.76	319.19	344.64

-2	-12	7	1584.37	1970.67	282.71

0	-12	7	0.77	-109.44	386.56

2	-12	7	56.54	-487.94	487.94

4	-12	7	529.90	441.31	490.11

6	-12	7	753.56	-640.60	640.60

-11	-11	7	11.53	-240.24	240.24

-9	-11	7	6597.19	4667.09	441.64

-7	-11	7	1043.67	363.30	291.29

-5	-11	7	42.67	-396.20	434.56

-3	-11	7	5.86	-187.46	357.18

-1	-11	7	1732.97	2241.83	287.73

1	-11	7	5458.03	6881.24	375.31

3	-11	7	3740.37	3132.77	395.66

5	-11	7	2974.27	2916.58	407.81

7	-11	7	103.92	432.17	585.03

-12	-10	7	1413.10	1234.85	333.58

-10	-10	7	1196.86	1189.14	235.80

-8	-10	7	13657.02	13447.33	505.48

-6	-10	7	124.49	141.36	321.36

-4	-10	7	8355.61	8953.98	391.59

-2	-10	7	11526.06	12591.56	444.12

0	-10	7	6647.57	6398.82	354.59

2	-10	7	435.73	238.14	402.34

4	-10	7	98.43	-321.72	436.00

6	-10	7	6240.43	7118.59	456.33

8	-10	7	1320.48	1342.26	417.77

-13	-9	7	3408.14	3714.82	434.33

-11	-9	7	17099.71	16903.30	598.16

-9	-9	7	19.63	138.24	199.01

-7	-9	7	20718.61	20092.02	543.28

-5	-9	7	2531.18	2226.88	269.49

-3	-9	7	399.37	-354.33	354.33

-1	-9	7	7804.49	8529.20	377.25

1	-9	7	4029.73	3854.43	319.36

3	-9	7	30019.81	27619.80	621.17

5	-9	7	1019.81	52.70	500.89

7	-9	7	5558.65	5871.09	448.05

9	-9	7	455.82	1074.64	424.91

-12	-8	7	176.50	134.26	424.90

-10	-8	7	1168.80	1513.02	295.24

-8	-8	7	44.20	85.60	245.23

-6	-8	7	4574.28	4662.74	326.91

-4	-8	7	3389.36	2985.49	293.18

-2	-8	7	595.38	205.21	364.73

0	-8	7	203.25	297.92	248.28

2	-8	7	161.34	-376.53	376.53

4	-8	7	28.56	469.16	260.81

6	-8	7	459.17	-159.09	318.50

8	-8	7	2122.78	2237.29	385.20

10	-8	7	1032.60	345.06	442.84

-13	-7	7	1284.77	1509.47	373.70

-11	-7	7	12.48	117.54	447.10

-9	-7	7	1008.01	1168.46	266.57

-7	-7	7	29.14	-191.97	191.97

-5	-7	7	5678.07	5642.82	303.32

-3	-7	7	5133.73	5482.48	290.76

-1	-7	7	1312.50	1726.99	233.98

1	-7	7	418.83	393.18	247.21

3	-7	7	5036.65	5790.64	332.67

5	-7	7	12.16	225.46	278.01

7	-7	7	68.95	-109.44	293.41

9	-7	7	2769.97	2968.19	395.61

-14	-6	7	39.17	-307.03	367.93

-12	-6	7	231.07	-332.47	332.47

-10	-6	7	2917.91	2954.66	302.46

-8	-6	7	14208.31	14691.80	460.06

-6	-6	7	51.82	378.14	165.66

-4	-6	7	1653.55	1908.51	222.53

-2	-6	7	4289.84	4658.78	262.42

0	-6	7	118.30	371.38	198.48

2	-6	7	16404.01	15868.95	419.07

4	-6	7	1889.25	2063.56	280.94

6	-6	7	10022.25	10886.32	427.52

8	-6	7	8334.97	8026.86	453.21

10	-6	7	1366.45	3027.59	369.05

-13	-5	7	86.52	0.00	495.83

-11	-5	7	44.04	-415.58	415.58

-9	-5	7	1376.90	1684.87	253.68

-7	-5	7	8.06	0.00	301.65

-5	-5	7	1619.71	1482.44	178.33

-3	-5	7	3059.20	3275.64	225.46

-1	-5	7	2250.66	1953.38	222.56

1	-5	7	1786.56	1323.74	221.46

3	-5	7	1005.75	1062.59	261.56

5	-5	7	889.81	139.34	271.59

7	-5	7	632.53	567.48	307.76

9	-5	7	813.15	482.87	333.56

11	-5	7	2530.16	2800.35	449.71

-14	-4	7	1508.32	1303.77	380.87

-12	-4	7	51.61	-445.31	445.31

-10	-4	7	82.91	-339.46	355.03

-8	-4	7	6.96	156.05	322.07

-6	-4	7	1341.56	1388.99	231.48

-4	-4	7	2091.45	2365.23	147.67

-2	-4	7	1118.30	1259.78	182.03

0	-4	7	467.27	-84.62	189.89

2	-4	7	1209.49	1212.13	215.35

4	-4	7	3859.69	4131.87	289.26

6	-4	7	5382.55	5744.98	342.71

8	-4	7	2276.18	1620.64	332.54

10	-4	7	2164.11	2584.42	354.74

-13	-3	7	1.12	-462.57	522.69

-11	-3	7	1097.77	805.66	279.11

-9	-3	7	4450.92	4074.56	317.94

-7	-3	7	1882.53	1575.57	267.33

-5	-3	7	9039.18	8727.59	307.47

-3	-3	7	2493.97	2584.57	139.12

-1	-3	7	2378.18	2795.43	184.58

1	-3	7	1389.51	1063.71	188.13

3	-3	7	2539.72	2356.83	248.37

5	-3	7	1984.87	2199.92	259.80

7	-3	7	2704.30	3008.37	322.17

9	-3	7	2539.35	3036.59	327.88

11	-3	7	1595.34	2048.66	390.19

-14	-2	7	324.67	371.38	527.72

-12	-2	7	2726.01	2477.14	372.32

-10	-2	7	2246.40	2364.60	296.35

-8	-2	7	6174.52	6175.30	334.87

-6	-2	7	5036.31	5296.94	285.03

-4	-2	7	132.63	-146.93	247.20

-2	-2	7	7.83	-90.83	124.93

0	-2	7	2572.72	2373.79	195.34

2	-2	7	18525.95	16026.47	360.81

4	-2	7	264.42	-32.43	221.05

6	-2	7	13046.85	12898.41	437.40

8	-2	7	6474.12	6592.44	395.78

10	-2	7	2729.07	3362.47	354.76

12	-2	7	761.79	963.20	341.44

-13	-1	7	267.99	-351.81	351.81

-11	-1	7	15273.61	15863.00	548.27

-9	-1	7	11475.65	12453.85	421.51

-7	-1	7	1340.48	1888.62	225.02

-5	-1	7	8805.85	8736.31	300.28

-3	-1	7	1519.24	1517.32	175.95

-1	-1	7	197419.97	177710.02	1022.62

1	-1	7	23741.50	19446.01	393.24

3	-1	7	16883.38	15082.78	388.29

5	-1	7	19621.02	18349.43	472.68

7	-1	7	6411.53	7315.72	386.84

9	-1	7	10246.19	10416.64	479.47

11	-1	7	182.69	104.88	350.74

-14	0	7	389.05	-554.59	554.59

-12	0	7	7084.39	6403.28	441.67

-10	0	7	9514.70	10166.12	460.47

-8	0	7	38493.55	39717.93	686.80

-6	0	7	1766.42	2184.20	267.33

-4	0	7	62113.25	60575.29	934.22

-2	0	7	94589.57	85819.02	1042.27

0	0	7	52323.94	47034.63	1909.78

2	0	7	18465.64	16754.65	380.18

4	0	7	112.48	-16.21	206.72

6	0	7	21676.99	22212.14	521.90

8	0	7	2198.76	854.40	340.06

10	0	7	2525.54	3116.11	398.47

12	0	7	1311.37	770.19	385.17

-13	1	7	474.23	907.95	354.33

-11	1	7	564.69	-256.38	340.00

-9	1	7	2714.94	2392.10	322.17

-7	1	7	3684.46	3898.48	285.66

-5	1	7	3354.64	3179.28	274.56

-3	1	7	30.27	-307.74	307.74

-1	1	7	3781.02	123.20	443.45

1	1	7	6793.71	6259.56	191.57

3	1	7	37.28	-323.15	323.15

5	1	7	1078.03	1721.32	236.48

7	1	7	183.21	-270.13	270.13

9	1	7	1.70	-294.48	294.48

11	1	7	708.72	955.60	343.94

-12	2	7	1573.65	817.34	371.92

-10	2	7	454.16	-471.84	471.84

-8	2	7	653.20	719.49	257.60

-6	2	7	398.00	679.96	240.76

-4	2	7	7140.30	7932.91	309.86

-2	2	7	11103.50	10598.71	341.67

0	2	7	1007.83	1218.68	210.69

2	2	7	376.10	700.36	147.00

4	2	7	2743.50	3202.66	279.90

6	2	7	560.69	438.28	252.59

8	2	7	219.95	54.21	390.50

10	2	7	350.82	328.82	407.71

-13	3	7	1099.11	185.96	422.06

-11	3	7	1002.56	465.65	346.46

-9	3	7	2845.43	2840.10	329.69

-7	3	7	4793.96	5307.61	319.03

-5	3	7	6102.11	5872.23	338.47

-3	3	7	4255.81	3326.16	305.42

-1	3	7	12.55	-320.64	320.64

1	3	7	900.01	1233.34	228.24

3	3	7	2580.92	2703.61	192.00

5	3	7	235.93	84.11	311.33

7	3	7	537.12	205.20	383.71

9	3	7	1829.94	955.70	381.96

11	3	7	1669.61	1553.10	399.87

-12	4	7	7690.49	7152.67	542.77

-10	4	7	416.84	563.41	304.53

-8	4	7	333.38	399.76	295.57

-6	4	7	95.05	568.46	245.76

-4	4	7	2866.86	2774.42	284.92

-2	4	7	691.14	-444.99	444.99

0	4	7	9528.86	9693.23	352.63

2	4	7	6676.22	6756.47	338.13

4	4	7	144.22	178.54	169.50

6	4	7	514.05	296.40	256.52

8	4	7	84.64	234.07	360.76

10	4	7	1674.23	1964.56	390.55

-11	5	7	9221.71	8866.10	482.25

-9	5	7	626.22	347.58	413.81

-7	5	7	30775.73	32057.73	671.07

-5	5	7	158.74	258.39	258.31

-3	5	7	8763.08	8986.60	371.56

-1	5	7	418.80	449.93	227.14

1	5	7	152.63	38.51	307.75

3	5	7	7146.51	7358.69	360.71

5	5	7	2753.58	2815.17	323.76

7	5	7	12404.70	12650.88	508.99

9	5	7	144.01	-268.53	511.23

-10	6	7	8933.23	9235.58	517.02

-8	6	7	76.06	230.53	443.16

-6	6	7	203.33	0.00	420.60

-4	6	7	2236.31	2376.27	286.68

-2	6	7	2074.92	1483.83	278.79

0	6	7	5155.12	5939.01	359.19

2	6	7	41.11	-88.66	340.70

4	6	7	11974.27	12692.71	465.26

6	6	7	264.15	-40.53	216.47

8	6	7	819.03	1077.21	307.05

10	6	7	1533.86	387.64	438.56

-9	7	7	752.59	270.06	569.30

-7	7	7	594.10	-411.66	411.66

-5	7	7	1734.36	2106.51	300.27

-3	7	7	262.60	290.82	366.15

-1	7	7	78.71	283.22	346.79

1	7	7	605.51	552.79	256.17

3	7	7	20.02	-257.38	283.38

5	7	7	861.86	815.26	322.46

7	7	7	16.98	-315.78	315.78

9	7	7	1600.77	2536.63	341.82

-8	8	7	23.17	68.40	490.09

-6	8	7	2875.81	2718.40	377.35

-4	8	7	2173.63	2034.13	313.54

-2	8	7	2724.33	2659.63	331.12

0	8	7	16.26	-105.38	405.19

2	8	7	200.71	274.10	365.43

4	8	7	97.62	-28.88	279.44

6	8	7	757.39	553.30	323.17

8	8	7	1583.93	898.29	272.85

-7	9	7	5.94	-535.59	535.59

-5	9	7	42.66	191.01	461.07

-3	9	7	83.21	325.27	297.71

-1	9	7	12.91	229.51	451.76

1	9	7	1317.48	755.00	335.01

3	9	7	378.47	887.17	269.42

5	9	7	2813.74	3177.49	365.51

7	9	7	1013.08	1350.84	337.86

-6	10	7	1772.18	1844.48	400.59

-4	10	7	1461.52	1488.22	352.93

-2	10	7	2840.63	2943.89	372.32

0	10	7	569.97	961.67	309.19

2	10	7	1342.82	262.98	491.58

4	10	7	1173.94	1396.47	318.16

6	10	7	10.09	-153.51	412.71

-5	11	7	3587.23	3334.77	457.27

-3	11	7	12.68	293.86	326.73

-1	11	7	332.06	424.58	474.70

1	11	7	1097.72	2041.99	369.75

3	11	7	512.14	818.78	357.19

-5	-15	8	2739.61	2474.55	435.74

-3	-15	8	3306.50	4199.30	443.65

-1	-15	8	487.56	-73.47	394.81

1	-15	8	60.90	455.48	347.87

-8	-14	8	2077.29	1797.40	378.38

-6	-14	8	3382.64	3468.54	412.83

-4	-14	8	1512.30	1735.00	354.72

-2	-14	8	3545.55	3882.69	405.68

0	-14	8	327.50	1310.73	341.78

2	-14	8	2614.27	2289.06	413.88

4	-14	8	4924.07	4027.02	516.46

-9	-13	8	1107.14	437.28	357.21

-7	-13	8	7270.44	6339.34	486.47

-5	-13	8	428.60	407.36	331.04

-3	-13	8	9986.51	9738.03	504.19

-1	-13	8	273.87	-510.88	510.88

1	-13	8	2922.68	3181.10	385.59

3	-13	8	9017.47	8845.73	536.39

5	-13	8	2865.47	3031.52	461.19

-10	-12	8	691.57	35.97	353.98

-8	-12	8	99.05	619.63	315.27

-6	-12	8	37.40	-177.33	307.38

-4	-12	8	5411.48	5585.29	401.10

-2	-12	8	630.38	451.45	283.04

0	-12	8	5328.11	4291.07	384.25

2	-12	8	871.25	998.69	351.12

4	-12	8	66.98	587.71	299.14

6	-12	8	286.99	-148.96	526.65

-11	-11	8	248.29	56.40	287.33

-9	-11	8	1830.79	64.36	523.86

-7	-11	8	753.09	-454.50	489.05

-5	-11	8	48.26	-253.32	373.66

-3	-11	8	5.53	-241.16	375.09

-1	-11	8	273.50	248.77	374.03

1	-11	8	5567.30	5890.67	401.84

3	-11	8	79.81	-461.43	461.43

5	-11	8	1190.11	1501.36	340.38

7	-11	8	316.76	296.90	540.26

-12	-10	8	128.60	-451.93	488.30

-10	-10	8	1241.43	1049.27	223.71

-8	-10	8	4378.61	5440.75	360.20

-6	-10	8	3749.56	3526.17	316.82

-4	-10	8	2537.13	2873.01	292.78

-2	-10	8	578.46	597.38	255.81

0	-10	8	1150.43	1228.27	270.16

2	-10	8	6775.69	6702.27	391.86

4	-10	8	2559.97	2207.02	387.73

6	-10	8	6413.44	6040.84	466.01

8	-10	8	2557.20	3074.52	452.93

-13	-9	8	744.06	467.66	504.81

-11	-9	8	30.63	-319.56	319.56

-9	-9	8	151.88	494.70	187.74

-7	-9	8	160.04	141.36	321.72

-5	-9	8	49.66	0.00	298.43

-3	-9	8	0.71	-349.66	349.66

-1	-9	8	1174.05	1206.50	253.68

1	-9	8	4886.45	5379.13	344.84

3	-9	8	3146.57	3122.03	315.73

5	-9	8	4651.21	3500.56	397.13

7	-9	8	27.01	642.94	335.68

9	-9	8	70.48	-371.87	371.87

-12	-8	8	616.85	204.19	464.32

-10	-8	8	324.91	171.25	270.85

-8	-8	8	452.08	431.34	194.71

-6	-8	8	81.16	-334.90	345.36

-4	-8	8	1055.90	641.50	241.50

-2	-8	8	3199.17	2769.48	312.89

0	-8	8	643.22	578.13	256.53

2	-8	8	459.48	574.57	250.43

4	-8	8	3806.11	3898.77	341.20

6	-8	8	4825.20	5212.89	377.78

8	-8	8	594.23	264.48	568.58

-13	-7	8	192.23	690.57	289.83

-11	-7	8	1565.32	1165.97	325.34

-9	-7	8	1363.19	850.28	286.29

-7	-7	8	9166.88	8890.54	270.29

-5	-7	8	5151.25	5396.39	319.42

-3	-7	8	105.12	553.27	200.27

-1	-7	8	5091.57	5101.01	303.30

1	-7	8	1148.04	852.82	242.22

3	-7	8	947.97	871.03	265.14

5	-7	8	59.81	239.65	405.19

7	-7	8	6.99	284.74	449.97

9	-7	8	2528.91	2103.07	414.24

-14	-6	8	228.62	310.58	478.28

-12	-6	8	227.28	-222.42	295.57

-10	-6	8	642.38	395.72	290.56

-8	-6	8	749.89	745.34	270.15

-6	-6	8	5348.91	5334.19	219.40

-4	-6	8	1026.51	1461.89	197.07

-2	-6	8	13137.50	12738.85	365.06

0	-6	8	530.43	860.86	231.81

2	-6	8	264.49	122.11	234.66

4	-6	8	548.59	0.00	348.96

6	-6	8	7384.74	6791.92	403.00

8	-6	8	967.18	1315.88	345.03

10	-6	8	3555.88	4048.37	432.19

-13	-5	8	411.99	0.00	351.46

-11	-5	8	1833.29	1801.97	311.02

-9	-5	8	898.35	1617.38	242.20

-7	-5	8	15402.05	14689.60	433.98

-5	-5	8	58.21	50.17	225.49

-3	-5	8	627.71	526.96	199.21

-1	-5	8	12787.85	11497.25	338.52

1	-5	8	21300.67	20094.78	448.16

3	-5	8	46790.02	43077.61	665.09

5	-5	8	59.67	128.69	252.21

7	-5	8	5799.92	4554.97	407.58

9	-5	8	1258.03	447.93	522.04

11	-5	8	2758.44	2461.87	430.01

-14	-4	8	6642.20	6279.98	493.24

-12	-4	8	1032.04	307.06	331.06

-10	-4	8	4321.24	4469.17	352.33

-8	-4	8	31498.73	32910.04	620.35

-6	-4	8	43595.01	44617.22	916.55

-4	-4	8	32639.22	31421.06	432.48

-2	-4	8	25165.16	23878.10	435.29

0	-4	8	104081.09	92600.68	1168.85

2	-4	8	35283.75	33121.21	552.40

4	-4	8	10842.51	10593.57	410.06

6	-4	8	917.35	846.69	278.03

8	-4	8	7795.67	8594.87	457.85

10	-4	8	11425.47	13766.13	587.07

-13	-3	8	15.18	-67.38	334.25

-11	-3	8	1843.46	2521.54	307.80

-9	-3	8	9970.71	10785.13	427.53

-7	-3	8	5849.81	6070.75	335.58

-5	-3	8	10779.75	10328.02	348.79

-3	-3	8	5290.98	4701.84	182.24

-1	-3	8	235.28	38.00	174.48

1	-3	8	23.29	-285.53	285.53

3	-3	8	2391.57	1880.29	260.18

5	-3	8	1716.36	1908.94	273.76

7	-3	8	1456.54	1496.36	286.65

9	-3	8	29.90	1218.49	323.86

11	-3	8	1524.50	2041.55	397.36

-14	-2	8	559.98	0.00	571.44

-12	-2	8	3382.51	2425.09	405.67

-10	-2	8	949.52	1180.61	288.07

-8	-2	8	3.63	-279.80	279.80

-6	-2	8	209.58	845.62	202.42

-4	-2	8	3388.86	3362.92	235.86

-2	-2	8	721.78	806.55	130.85

0	-2	8	18278.72	17179.68	368.34

2	-2	8	1630.12	1134.66	225.04

4	-2	8	2148.96	2453.88	241.89

6	-2	8	867.61	972.86	279.82

8	-2	8	141.66	221.41	402.68

10	-2	8	2772.37	3159.74	393.46

-13	-1	8	333.43	411.41	460.01

-11	-1	8	2914.07	2492.42	368.75

-9	-1	8	1010.51	413.47	439.27

-7	-1	8	2585.81	2758.10	271.29

-5	-1	8	10744.29	11252.82	350.57

-3	-1	8	772.88	532.05	209.25

-1	-1	8	307.21	-816.74	816.74

1	-1	8	10215.80	8852.32	336.23

3	-1	8	880.34	97.29	310.29

5	-1	8	471.77	498.57	229.65

7	-1	8	382.31	-298.43	404.13

9	-1	8	1437.12	1092.48	323.91

11	-1	8	397.86	220.40	562.48

-14	0	8	1824.21	1984.34	390.20

-12	0	8	11116.88	10902.77	537.22

-10	0	8	1276.42	654.17	304.56

-8	0	8	27383.79	28287.98	605.62

-6	0	8	5654.23	5967.80	319.81

-4	0	8	5780.91	5844.25	293.67

-2	0	8	181.37	-67.39	210.30

0	0	8	1355.72	-1674.33	1674.33

2	0	8	12363.60	11787.27	370.75

4	0	8	2065.11	1951.11	264.10

6	0	8	13967.33	14490.82	468.62

8	0	8	692.64	220.91	444.98

10	0	8	33.51	-475.05	475.05

-13	1	8	3355.18	3966.71	431.11

-11	1	8	85.51	-355.16	383.69

-9	1	8	7825.93	7551.91	403.74

-7	1	8	3416.52	3457.80	285.29

-5	1	8	616.01	270.57	238.98

-3	1	8	27885.32	25900.97	484.60

-1	1	8	29864.41	28634.02	509.64

1	1	8	8196.98	8356.63	503.29

3	1	8	6.58	-105.38	281.59

5	1	8	16.41	230.52	237.88

7	1	8	2771.44	2838.05	317.15

9	1	8	708.63	436.25	346.81

11	1	8	4731.63	5094.91	443.34

-12	2	8	3036.56	3414.73	413.18

-10	2	8	8658.08	8762.97	465.42

-8	2	8	1226.54	795.54	291.30

-6	2	8	8399.86	8749.85	358.63

-4	2	8	4530.52	3456.47	276.74

-2	2	8	7014.98	6651.46	312.36

0	2	8	4614.91	4529.91	287.15

2	2	8	724.27	629.51	152.34

4	2	8	19155.62	18306.40	485.13

6	2	8	385.23	557.84	278.02

8	2	8	809.31	899.88	318.87

10	2	8	543.50	805.61	325.67

-13	3	8	51.65	-585.39	585.39

-11	3	8	34.28	257.88	482.93

-9	3	8	1529.28	898.43	328.57

-7	3	8	4469.90	3902.65	335.14

-5	3	8	122.55	-391.58	391.58

-3	3	8	164.17	176.32	219.61

-1	3	8	1682.08	1588.70	250.12

1	3	8	1282.60	802.67	268.38

3	3	8	22.07	-184.11	184.11

5	3	8	3591.85	3715.72	317.54

7	3	8	580.29	278.67	396.25

9	3	8	691.76	725.06	331.41

-12	4	8	872.02	1764.79	387.30

-10	4	8	222.00	-533.81	533.81

-8	4	8	681.82	928.24	314.21

-6	4	8	4.85	-251.49	251.49

-4	4	8	1717.82	1574.99	259.43

-2	4	8	1900.60	2047.86	252.27

0	4	8	467.79	114.00	241.84

2	4	8	1941.85	1811.69	274.85

4	4	8	266.50	-14.10	200.71

6	4	8	583.72	431.18	278.74

8	4	8	101.64	-432.77	432.77

10	4	8	4310.50	4200.16	480.96

-11	5	8	7.85	-214.31	502.63

-9	5	8	55.14	-370.79	370.79

-7	5	8	1112.61	663.28	322.11

-5	5	8	47.83	-46.61	288.40

-3	5	8	104.97	-257.38	340.34

-1	5	8	90.21	-259.38	259.38

1	5	8	405.54	364.80	270.14

3	5	8	734.26	282.23	390.89

5	5	8	13.64	-188.30	188.30

7	5	8	9945.38	9757.16	492.71

9	5	8	2972.39	2715.33	389.88

-10	6	8	65.19	-397.31	397.31

-8	6	8	3060.25	2407.78	392.04

-6	6	8	778.48	325.29	332.13

-4	6	8	6953.28	6118.31	391.15

-2	6	8	1645.37	1860.24	291.31

0	6	8	18.81	-140.34	347.86

2	6	8	430.07	0.00	381.20

4	6	8	459.54	-54.21	396.25

6	6	8	2051.01	1719.26	238.69

8	6	8	981.62	1330.06	355.06

-9	7	8	348.31	0.00	533.81

-7	7	8	335.85	-434.21	478.28

-5	7	8	2290.58	2733.48	318.20

-3	7	8	11.47	211.78	374.02

-1	7	8	1764.16	2420.20	314.25

1	7	8	5.14	262.95	350.73

3	7	8	2027.89	2669.05	302.07

5	7	8	7438.37	7957.48	473.95

7	7	8	5561.24	5248.46	326.90

-8	8	8	1846.49	1270.88	430.33

-6	8	8	577.67	322.24	351.11

-4	8	8	1917.37	1355.53	345.06

-2	8	8	18332.40	18011.67	574.61

0	8	8	1650.09	1597.21	334.66

2	8	8	8682.31	8101.57	443.89

4	8	8	6993.20	6034.59	425.17

6	8	8	7491.32	7869.46	471.06

-7	9	8	622.80	-260.94	417.75

-5	9	8	24071.65	22377.48	725.62

-3	9	8	7675.34	7520.51	482.20

-1	9	8	5122.04	5560.62	427.96

1	9	8	6676.02	5735.81	449.17

3	9	8	227.73	-198.61	492.97

5	9	8	6187.96	7047.27	466.34

-6	10	8	352.15	-577.88	577.88

-4	10	8	313.73	0.00	590.06

-2	10	8	2037.65	2036.08	386.63

0	10	8	9587.85	8861.85	525.30

2	10	8	8.03	70.42	407.33

4	10	8	1921.87	1916.46	376.59

-3	11	8	5706.56	4975.19	522.95

-1	11	8	467.81	228.51	582.54

1	11	8	437.85	-381.01	577.88

-5	-15	9	299.74	-353.61	353.61

-3	-15	9	1098.59	926.24	375.13

-1	-15	9	29.40	-489.02	489.02

1	-15	9	894.87	116.03	404.50

-8	-14	9	549.97	944.94	347.52

-6	-14	9	1022.09	821.86	354.70

-4	-14	9	2812.23	3495.74	407.80

-2	-14	9	31.63	-402.79	450.33

0	-14	9	201.96	-68.91	360.41

2	-14	9	701.12	292.86	576.47

-9	-13	9	228.57	73.47	462.87

-7	-13	9	64.86	-536.31	536.31

-5	-13	9	1462.99	862.94	373.35

-3	-13	9	26.84	123.62	376.17

-1	-13	9	5212.54	6321.02	406.46

1	-13	9	1092.83	354.18	397.70

3	-13	9	5845.47	4706.19	496.08

5	-13	9	6847.46	5178.96	496.47

-10	-12	9	528.16	0.00	564.28

-8	-12	9	187.98	397.72	486.87

-6	-12	9	1592.16	1571.35	337.88

-4	-12	9	1028.99	884.19	324.61

-2	-12	9	1170.40	1150.73	343.25

0	-12	9	254.92	489.94	307.03

2	-12	9	691.47	881.62	340.72

4	-12	9	2433.02	2700.52	402.41

6	-12	9	142.37	-387.99	387.99

-11	-11	9	2081.10	2607.27	275.96

-9	-11	9	377.07	0.00	452.85

-7	-11	9	4734.97	4976.58	361.65

-5	-11	9	3319.24	2948.17	318.95

-3	-11	9	2374.47	1623.70	323.23

-1	-11	9	28.21	-51.68	409.48

1	-11	9	158.54	-108.93	449.62

3	-11	9	72.57	-334.97	334.97

5	-11	9	1221.62	1692.39	342.53

7	-11	9	92.93	-597.21	597.21

-12	-10	9	239.64	-582.89	582.89

-10	-10	9	1863.81	1358.93	681.38

-8	-10	9	16.54	-114.50	391.93

-6	-10	9	912.07	0.00	395.91

-4	-10	9	2026.31	2015.39	258.36

-2	-10	9	2059.76	1914.55	304.23

0	-10	9	7.34	-144.39	386.56

2	-10	9	944.59	-435.68	435.68

4	-10	9	3858.64	3924.97	380.61

6	-10	9	6.26	-617.99	617.99

8	-10	9	2408.18	2604.20	431.79

-11	-9	9	73.01	133.25	436.71

-9	-9	9	462.66	458.63	227.18

-7	-9	9	1246.44	1830.76	272.31

-5	-9	9	273.09	90.19	236.10

-3	-9	9	2213.79	2146.72	277.72

-1	-9	9	1909.58	1852.21	287.03

1	-9	9	7656.34	7014.55	385.46

3	-9	9	2826.82	2715.94	331.48

5	-9	9	5860.52	6803.14	407.21

7	-9	9	1177.08	1714.68	351.84

-12	-8	9	4380.86	4401.46	416.46

-10	-8	9	537.35	234.08	288.41

-8	-8	9	3943.66	3309.05	231.04

-6	-8	9	24833.45	24598.30	576.65

-4	-8	9	31766.62	32450.20	618.96

-2	-8	9	31538.29	32238.50	595.26

0	-8	9	10918.04	11079.02	402.86

2	-8	9	20540.41	18634.13	523.58

4	-8	9	23975.67	23308.55	612.39

6	-8	9	1471.50	1775.55	342.54

8	-8	9	2565.43	2770.99	421.40

-13	-7	9	339.04	295.89	364.00

-11	-7	9	3281.57	2482.34	369.83

-9	-7	9	3711.44	3754.70	323.99

-7	-7	9	11047.57	10773.74	371.97

-5	-7	9	28504.07	30644.28	587.48

-3	-7	9	5518.82	6014.23	323.74

-1	-7	9	2633.84	2333.92	296.02

1	-7	9	5314.59	5083.05	321.57

3	-7	9	303.05	130.72	256.16

5	-7	9	1469.43	1994.47	322.48

7	-7	9	1712.26	1867.81	362.61

9	-7	9	5247.82	4906.62	508.60

-12	-6	9	1517.95	2440.35	326.06

-10	-6	9	1158.79	927.27	301.33

-8	-6	9	3691.31	3903.83	318.98

-6	-6	9	98.57	7.59	231.28

-4	-6	9	11589.62	12118.24	379.63

-2	-6	9	1253.90	398.80	247.60

0	-6	9	3628.53	3658.28	270.26

2	-6	9	3722.28	3264.35	296.77

4	-6	9	116.83	511.21	255.08

6	-6	9	231.64	-159.60	417.02

8	-6	9	0.34	-191.01	433.84

10	-6	9	1717.95	2158.13	401.66

-13	-5	9	2636.81	2174.03	380.91

-11	-5	9	710.03	348.60	438.89

-9	-5	9	1012.40	1376.20	288.07

-7	-5	9	16979.20	16870.83	474.95

-5	-5	9	545.38	806.05	259.77

-3	-5	9	1146.95	1243.52	221.80

-1	-5	9	4021.70	3060.42	272.43

1	-5	9	19112.15	18344.16	463.72

3	-5	9	3061.96	3239.22	263.42

5	-5	9	666.11	1093.43	266.56

7	-5	9	662.95	806.64	304.18

9	-5	9	18.46	-492.96	492.96

-14	-4	9	16198.38	15988.85	669.08

-12	-4	9	622.10	886.18	318.15

-10	-4	9	11994.28	12515.14	489.99

-8	-4	9	13728.55	15183.77	455.71

-6	-4	9	103.29	-330.31	330.31

-4	-4	9	23271.88	22233.32	446.55

-2	-4	9	22975.92	21092.64	441.10

0	-4	9	23234.97	22325.42	461.21

2	-4	9	981.97	556.37	233.97

4	-4	9	18.42	82.08	384.76

6	-4	9	8428.52	8599.00	427.43

8	-4	9	381.49	149.47	318.50

10	-4	9	1446.01	831.51	390.19

-13	-3	9	362.50	415.97	449.26

-11	-3	9	4050.41	3629.56	357.68

-9	-3	9	8546.36	9697.80	410.95

-7	-3	9	7151.47	7349.91	349.25

-5	-3	9	5673.17	5761.10	297.59

-3	-3	9	188.04	-219.03	219.03

-1	-3	9	5159.10	5345.29	272.49

1	-3	9	203.39	47.12	217.11

3	-3	9	21770.79	19545.89	486.09

5	-3	9	7450.13	7458.17	377.21

7	-3	9	337.09	298.43	296.29

9	-3	9	21.03	-488.30	488.30

-14	-2	9	820.28	1704.48	350.75

-12	-2	9	5519.36	4732.51	429.05

-10	-2	9	3458.81	3793.11	344.41

-8	-2	9	4249.39	4465.79	334.42

-6	-2	9	7683.42	8809.40	374.04

-4	-2	9	808.84	974.90	206.74

-2	-2	9	4089.32	3664.63	181.86

0	-2	9	357.56	-382.64	382.64

2	-2	9	5101.28	5323.03	302.58

4	-2	9	3261.09	3668.58	290.30

6	-2	9	1460.19	1550.08	277.33

8	-2	9	2387.57	2602.24	335.40

10	-2	9	616.82	-411.30	411.30

-13	-1	9	461.05	70.43	492.26

-11	-1	9	529.74	-442.82	442.82

-9	-1	9	624.98	339.48	249.72

-7	-1	9	2516.29	3083.39	275.94

-5	-1	9	4117.28	4144.69	286.41

-3	-1	9	1321.26	1228.35	233.99

-1	-1	9	898.52	608.53	168.60

1	-1	9	25.42	-352.16	352.16

3	-1	9	206.76	424.07	232.15

5	-1	9	2094.32	2602.77	284.88

7	-1	9	1120.24	1027.60	297.38

9	-1	9	2632.81	3346.72	374.11

-12	0	9	116.00	-328.31	485.08

-10	0	9	583.30	907.96	295.58

-8	0	9	2737.92	3284.09	308.55

-6	0	9	2027.56	1633.34	268.04

-4	0	9	1.14	132.23	202.77

-2	0	9	412.61	804.10	212.10

0	0	9	1022.93	-361.67	361.67

2	0	9	7598.68	6526.16	365.07

4	0	9	874.17	884.70	236.83

6	0	9	1599.66	1818.67	314.60

8	0	9	408.50	29.89	319.22

10	0	9	839.64	644.50	387.30

-13	1	9	289.80	-384.77	384.77

-11	1	9	17.60	-461.07	461.07

-9	1	9	3358.45	3302.48	349.42

-7	1	9	2.91	172.77	246.48

-5	1	9	689.23	186.46	346.46

-3	1	9	1393.63	1487.80	242.58

-1	1	9	1324.29	-895.80	895.80

1	1	9	219.26	-1028.04	1028.04

3	1	9	2334.73	1658.23	288.12

5	1	9	1002.38	-327.84	427.80

7	1	9	3101.70	3914.06	345.11

9	1	9	3867.97	3536.64	382.03

-12	2	9	32.77	666.75	316.70

-10	2	9	1907.41	412.49	541.42

-8	2	9	488.39	50.16	281.96

-6	2	9	1966.92	1869.45	271.98

-4	2	9	7071.62	7647.64	346.74

-2	2	9	2338.73	1848.82	272.72

0	2	9	659.18	-287.70	287.70

2	2	9	1155.68	956.97	168.04

4	2	9	446.59	313.12	339.28

6	2	9	53.68	-319.19	380.11

8	2	9	414.49	251.31	506.23

10	2	9	1052.81	1263.69	395.19

-11	3	9	936.15	1651.81	341.44

-9	3	9	2202.70	2464.87	338.27

-7	3	9	488.16	-391.66	412.73

-5	3	9	804.10	1071.66	244.35

-3	3	9	200.94	-78.53	251.14

-1	3	9	571.26	-393.75	393.75

1	3	9	492.95	241.18	241.12

3	3	9	981.66	761.93	188.62

5	3	9	3287.05	3940.55	344.04

7	3	9	9278.04	8863.64	464.71

9	3	9	5162.45	4066.70	442.29

-12	4	9	4454.84	3852.50	456.95

-10	4	9	14.36	-65.36	518.04

-8	4	9	13717.59	13363.40	504.75

-6	4	9	114.24	-422.74	422.74

-4	4	9	18.01	177.83	332.46

-2	4	9	7530.74	8068.97	374.35

0	4	9	10058.91	9723.96	393.83

2	4	9	18071.71	18546.24	517.66

4	4	9	2614.35	2582.05	228.95

6	4	9	8647.39	8753.68	478.32

8	4	9	3311.71	3595.24	405.67

-11	5	9	18929.28	17596.98	676.06

-9	5	9	12094.00	11913.03	541.57

-7	5	9	1009.83	729.64	327.12

-5	5	9	16923.29	17367.58	542.65

-3	5	9	6957.09	7106.64	370.72

-1	5	9	59293.49	61595.20	1255.72

1	5	9	7189.18	7072.82	374.31

3	5	9	5080.03	4806.09	365.26

5	5	9	2776.84	2401.90	253.26

7	5	9	1998.33	1652.99	363.69

9	5	9	1869.93	1983.34	365.84

-10	6	9	8.72	73.46	479.70

-8	6	9	11749.90	9971.57	542.99

-6	6	9	64.65	115.01	402.32

-4	6	9	4006.79	3841.97	358.04

-2	6	9	2580.59	2591.19	352.26

0	6	9	78.15	25.84	275.14

2	6	9	732.85	-216.35	432.44

4	6	9	1637.75	1796.86	310.66

6	6	9	1046.89	892.08	284.20

8	6	9	1055.32	298.44	495.15

-9	7	9	386.10	221.41	413.80

-7	7	9	19.21	132.24	448.89

-5	7	9	5.68	419.50	261.17

-3	7	9	5017.66	5059.37	389.62

-1	7	9	10186.19	10187.97	466.57

1	7	9	977.43	1266.23	286.27

3	7	9	35.66	599.87	250.78

5	7	9	2131.27	3808.20	363.34

7	7	9	211.57	-279.55	372.83

-8	8	9	1751.91	1603.78	433.55

-6	8	9	305.98	-68.40	541.34

-4	8	9	1492.03	2070.45	365.47

-2	8	9	351.09	-60.80	457.50

0	8	9	508.61	-60.80	480.80

2	8	9	167.23	381.51	426.69

4	8	9	8014.75	8520.40	492.60

6	8	9	2.28	-343.92	343.92

-7	9	9	200.80	-314.13	613.34

-5	9	9	5.10	-145.41	358.25

-3	9	9	5636.08	5391.96	495.72

-1	9	9	50.65	200.63	456.42

1	9	9	3597.40	3741.29	426.10

3	9	9	170.24	71.94	450.69

5	9	9	80.85	-77.52	549.21

-4	10	9	2661.74	1733.64	419.25

-2	10	9	489.46	0.00	532.75

0	10	9	4452.21	4540.83	414.30

2	10	9	839.18	227.50	580.41

-5	-15	10	3003.15	3199.80	426.79

-3	-15	10	1251.87	830.99	343.96

-1	-15	10	2.55	-565.32	565.32

-8	-14	10	1253.26	498.59	376.56

-6	-14	10	644.64	436.75	383.71

-4	-14	10	845.11	1735.40	341.80

-2	-14	10	476.25	1239.82	326.74

0	-14	10	3891.19	3145.34	436.50

2	-14	10	14.11	150.47	493.67

-9	-13	10	96.58	523.88	319.56

-7	-13	10	4233.53	3457.16	416.81

-5	-13	10	398.76	1427.78	293.78

-3	-13	10	2719.98	2230.83	368.74

-1	-13	10	17.72	254.34	436.35

1	-13	10	769.30	-332.89	392.67

3	-13	10	139.72	-377.60	377.60

-10	-12	10	1529.43	1147.71	363.68

-8	-12	10	863.16	745.34	324.96

-6	-12	10	569.96	621.69	324.60

-4	-12	10	7592.90	8322.28	459.98

-2	-12	10	21369.05	20287.71	621.08

0	-12	10	5938.86	5883.03	440.19

2	-12	10	3440.22	2581.19	407.47

4	-12	10	2693.95	2068.63	419.97

-11	-11	10	3925.94	3591.90	290.98

-9	-11	10	3800.54	2207.22	417.87

-7	-11	10	4655.47	4228.36	376.34

-5	-11	10	16508.86	17018.25	534.33

-3	-11	10	13489.49	12835.50	513.37

-1	-11	10	6169.32	5668.92	400.78

1	-11	10	2144.60	2350.84	321.42

3	-11	10	2579.30	2970.69	375.54

5	-11	10	3275.33	3080.82	435.77

-12	-10	10	4818.28	3799.41	485.64

-10	-10	10	36.40	7.53	205.60

-8	-10	10	4277.12	4662.09	380.27

-6	-10	10	901.61	674.41	302.39

-4	-10	10	1505.04	728.17	291.31

-2	-10	10	391.21	615.10	273.36

0	-10	10	1572.02	254.38	456.13

2	-10	10	1406.80	1676.73	337.16

4	-10	10	1621.50	2079.10	355.80

6	-10	10	73.94	-415.96	550.64

-11	-9	10	1115.23	715.96	336.79

-9	-9	10	2396.87	2807.84	227.32

-7	-9	10	8468.37	8961.39	422.04

-5	-9	10	1863.20	1780.22	282.72

-3	-9	10	8984.75	9520.00	389.46

-1	-9	10	2485.99	2971.81	313.92

1	-9	10	7.52	-48.64	393.00

3	-9	10	61.38	-276.93	276.93

5	-9	10	775.52	784.85	340.01

7	-9	10	6008.67	7305.22	502.18

-12	-8	10	526.23	-470.41	470.41

-10	-8	10	21675.11	19405.98	620.00

-8	-8	10	640.01	129.68	268.29

-6	-8	10	12272.72	12480.66	448.07

-4	-8	10	3533.82	3580.45	317.54

-2	-8	10	1379.42	1349.42	256.55

0	-8	10	4390.21	4519.08	326.90

2	-8	10	1261.48	924.76	300.26

4	-8	10	17769.09	18232.06	560.26

6	-8	10	977.35	1418.74	323.53

8	-8	10	942.03	1694.87	391.60

-13	-7	10	9013.82	8886.99	532.78

-11	-7	10	3671.49	2844.29	394.57

-9	-7	10	318.32	162.13	423.11

-7	-7	10	4034.38	4184.29	321.91

-5	-7	10	367.68	-207.23	264.40

-3	-7	10	15279.40	15300.02	446.88

-1	-7	10	42.35	-39.01	337.48

1	-7	10	8429.03	7496.79	381.57

3	-7	10	4777.22	4595.70	366.33

5	-7	10	888.75	328.84	464.70

7	-7	10	983.80	1220.62	370.47

9	-7	10	2969.07	2653.49	459.04

-12	-6	10	3734.85	3418.00	397.80

-10	-6	10	1321.91	-493.02	493.02

-8	-6	10	1930.76	2137.49	296.70

-6	-6	10	2060.72	2276.46	211.54

-4	-6	10	9.71	263.96	285.89

-2	-6	10	202.74	273.09	215.32

0	-6	10	0.09	-113.49	343.56

2	-6	10	2763.32	2633.41	284.91

4	-6	10	1080.78	-193.06	403.80

6	-6	10	1107.25	1127.41	329.99

8	-6	10	532.64	506.16	348.24

-13	-5	10	1564.01	2590.84	356.51

-11	-5	10	1009.82	271.59	328.55

-9	-5	10	342.14	889.20	227.86

-7	-5	10	2243.40	2152.80	273.06

-5	-5	10	2645.86	2584.92	243.01

-3	-5	10	206.04	-329.24	329.24

-1	-5	10	173.34	175.30	308.82

1	-5	10	1802.95	1452.38	278.79

3	-5	10	1230.15	1629.61	269.45

5	-5	10	6.80	-302.97	360.76

7	-5	10	660.97	148.96	322.09

9	-5	10	3216.18	3210.02	436.84

-12	-4	10	39.87	-333.18	333.18

-10	-4	10	197.70	411.41	239.68

-8	-4	10	5139.22	4884.37	340.54

-6	-4	10	577.82	415.99	231.45

-4	-4	10	0.78	-355.55	355.55

-2	-4	10	140.77	283.73	206.36

0	-4	10	2613.70	2532.61	270.94

2	-4	10	4130.97	3356.25	315.07

4	-4	10	4498.81	4965.65	328.69

6	-4	10	6475.52	6575.08	389.68

8	-4	10	60.50	321.72	399.10

10	-4	10	1277.83	1833.76	380.15

-13	-3	10	364.33	833.46	337.13

-11	-3	10	65.93	-178.85	296.99

-9	-3	10	1104.08	879.14	284.49

-7	-3	10	6313.06	6579.70	334.14

-5	-3	10	521.86	-355.05	355.05

-3	-3	10	13.68	137.79	163.08

-1	-3	10	811.26	696.72	244.00

1	-3	10	3368.46	2877.01	272.75

3	-3	10	340.23	-359.70	359.70

5	-3	10	2863.33	3177.67	308.19

7	-3	10	1408.43	1036.74	323.19

9	-3	10	1200.45	1915.33	357.58

-12	-2	10	487.41	691.10	319.93

-10	-2	10	16.85	-388.60	428.11

-8	-2	10	3840.68	4383.37	339.77

-6	-2	10	2031.47	2699.08	256.57

-4	-2	10	29.72	209.75	284.10

-2	-2	10	13736.40	12875.82	306.55

0	-2	10	272.50	-34.45	341.79

2	-2	10	1174.42	-380.52	380.52

4	-2	10	672.29	664.27	226.79

6	-2	10	3404.94	3889.89	334.01

8	-2	10	29.93	157.57	287.68

10	-2	10	122.69	263.46	346.08

-13	-1	10	129.74	-147.94	554.22

-11	-1	10	2570.63	3029.99	345.44

-9	-1	10	826.82	1058.98	278.75

-7	-1	10	3128.88	3149.96	314.66

-5	-1	10	5012.95	4827.89	316.18

-3	-1	10	1555.10	1819.25	244.74

-1	-1	10	134.00	69.22	245.98

1	-1	10	2267.09	988.76	310.70

3	-1	10	130.45	-374.02	374.02

5	-1	10	1234.51	1031.67	288.43

7	-1	10	5408.53	5516.26	405.76

9	-1	10	5321.20	5852.04	463.44

-12	0	10	39.52	205.19	466.81

-10	0	10	202.29	344.53	298.43

-8	0	10	3546.64	3645.21	341.19

-6	0	10	727.75	979.43	227.87

-4	0	10	2927.53	2127.20	289.22

-2	0	10	970.42	1313.90	226.80

0	0	10	5601.63	3494.97	264.64

2	0	10	11613.36	11235.73	414.73

4	0	10	13826.56	12822.90	471.48

6	0	10	4920.10	4975.24	379.94

8	0	10	374.82	515.78	328.53

10	0	10	4865.37	4423.36	459.12

-13	1	10	1851.69	1642.30	403.10

-11	1	10	4538.10	4080.23	452.31

-9	1	10	976.42	1467.90	291.29

-7	1	10	40066.44	41271.14	751.36

-5	1	10	8811.24	9164.82	393.42

-3	1	10	10634.86	12071.92	402.50

-1	1	10	29810.96	29357.75	600.57

1	1	10	36118.75	35010.97	1137.95

3	1	10	29397.80	29102.54	625.47

5	1	10	73.23	310.58	369.36

7	1	10	6034.32	5290.95	438.76

9	1	10	1526.12	1354.45	377.29

-12	2	10	206.05	-559.60	559.60

-10	2	10	2232.20	2178.03	360.12

-8	2	10	10282.10	9603.03	460.13

-6	2	10	13901.12	14602.42	474.71

-4	2	10	8172.18	7874.36	368.28

-2	2	10	3840.88	3625.25	332.97

0	2	10	12996.32	11724.03	474.36

2	2	10	59.49	-213.79	247.66

4	2	10	291.46	501.09	265.12

6	2	10	6.57	402.78	255.79

8	2	10	1245.62	135.29	501.61

-11	3	10	464.72	-70.43	487.24

-9	3	10	1170.48	60.30	523.47

-7	3	10	2234.35	2432.98	328.24

-5	3	10	10.22	282.71	346.43

-3	3	10	106.32	-131.22	254.72

-1	3	10	12521.53	12371.15	440.58

1	3	10	3969.24	3899.40	311.82

3	3	10	3806.45	4718.63	239.76

5	3	10	207.44	811.16	241.47

7	3	10	61.02	-259.40	409.84

9	3	10	949.73	-37.49	344.31

-10	4	10	367.61	68.91	523.43

-8	4	10	820.88	1223.65	326.04

-6	4	10	491.09	-213.82	407.35

-4	4	10	8485.35	9036.75	403.41

-2	4	10	595.01	844.13	263.33

0	4	10	528.96	858.82	254.73

2	4	10	201.59	152.50	274.43

4	4	10	1250.96	1444.62	199.02

6	4	10	94.05	316.66	422.38

8	4	10	988.92	-217.88	555.70

-9	5	10	237.60	308.05	362.92

-7	5	10	1561.96	1986.35	337.88

-5	5	10	809.85	220.92	484.04

-3	5	10	2116.73	2333.12	326.80

-1	5	10	85.86	256.87	353.60

1	5	10	6035.45	6629.58	396.84

3	5	10	841.99	223.96	418.83

5	5	10	581.22	344.27	259.69

7	5	10	21.59	-284.23	466.09

-8	6	10	967.80	1137.02	384.44

-6	6	10	15068.71	15962.44	572.23

-4	6	10	144.44	-420.95	420.95

-2	6	10	561.07	329.85	466.83

0	6	10	492.53	331.87	406.64

2	6	10	590.50	232.56	423.12

4	6	10	2061.49	2610.75	376.60

6	6	10	2136.97	2280.69	249.18

-7	7	10	5270.98	5598.56	446.24

-5	7	10	123.56	679.42	314.55

-3	7	10	10663.85	12230.75	514.62

-1	7	10	2701.48	3059.93	352.25

1	7	10	4761.05	4762.61	415.05

3	7	10	259.32	755.43	315.99

5	7	10	2779.24	1478.76	422.84

-6	8	10	490.95	0.00	571.80

-4	8	10	2067.64	2257.53	384.12

-2	8	10	1089.53	1357.44	313.14

0	8	10	767.34	398.25	345.02

2	8	10	142.50	-324.94	324.94

4	8	10	2024.16	2479.46	411.35

-5	9	10	13.83	0.00	500.84

-3	9	10	458.05	73.97	546.00

-1	9	10	229.28	-510.52	510.52

1	9	10	127.57	0.00	513.74

3	9	10	168.59	-231.03	508.01

-3	-15	11	4756.72	4991.51	466.64

-6	-14	11	172.94	74.48	502.64

-4	-14	11	3652.77	3668.30	470.18

-2	-14	11	1030.47	536.59	358.64

0	-14	11	456.77	-73.47	473.63

2	-14	11	1164.28	543.69	604.43

-7	-13	11	1648.61	1534.86	410.98

-5	-13	11	520.59	836.51	290.92

-3	-13	11	2799.86	2776.64	404.57

-1	-13	11	2839.37	2941.35	337.92

1	-13	11	3789.55	3632.89	466.25

3	-13	11	3787.97	2778.36	461.22

-10	-12	11	5345.69	4349.04	454.48

-8	-12	11	471.79	-139.33	492.26

-6	-12	11	2996.43	3754.29	372.33

-4	-12	11	2545.27	2606.83	360.85

-2	-12	11	9352.48	9769.35	498.78

0	-12	11	843.56	1348.80	340.01

2	-12	11	189.81	399.24	489.38

4	-12	11	5287.71	6441.98	488.53

-11	-11	11	5600.61	4898.93	323.14

-9	-11	11	5872.29	4783.78	450.56

-7	-11	11	914.07	372.92	481.18

-5	-11	11	2544.66	2228.29	360.85

-3	-11	11	5001.67	4344.15	365.96

-1	-11	11	2311.29	2238.88	318.56

1	-11	11	12449.98	12510.56	507.54

3	-11	11	598.52	64.85	465.04

5	-11	11	3426.38	2421.49	449.39

-10	-10	11	84.56	-73.50	279.92

-8	-10	11	344.48	-403.76	403.76

-6	-10	11	8.27	-358.25	358.25

-4	-10	11	167.69	128.18	261.53

-2	-10	11	683.16	-413.81	413.81

0	-10	11	711.69	620.69	287.34

2	-10	11	860.31	1198.32	292.36

4	-10	11	2.05	384.54	457.49

6	-10	11	377.43	368.85	508.38

-11	-9	11	22.70	280.68	449.25

-9	-9	11	258.75	-9.12	240.39

-7	-9	11	865.87	693.66	293.44

-5	-9	11	5.49	171.25	236.45

-3	-9	11	437.89	460.06	234.31

-1	-9	11	879.58	1223.67	259.04

1	-9	11	1710.67	1819.19	287.01

3	-9	11	56.77	-441.37	441.37

5	-9	11	227.43	1191.66	301.30

7	-9	11	2323.47	3269.55	434.29

-12	-8	11	3482.46	2286.19	415.70

-10	-8	11	921.92	439.30	475.80

-8	-8	11	971.64	477.05	286.84

-6	-8	11	928.07	191.53	403.79

-4	-8	11	2569.06	2444.27	306.04

-2	-8	11	621.54	470.71	234.31

0	-8	11	353.89	-46.61	370.45

2	-8	11	4309.62	4396.16	379.92

4	-8	11	7087.89	6793.85	413.00

6	-8	11	5767.40	5663.78	462.03

8	-8	11	956.81	620.19	417.40

-13	-7	11	898.29	775.74	370.10

-11	-7	11	188.92	65.36	426.33

-9	-7	11	17.98	-56.24	398.74

-7	-7	11	3839.31	3572.91	258.40

-5	-7	11	62.49	133.76	293.77

-3	-7	11	496.22	275.13	226.43

-1	-7	11	4767.48	5037.89	320.82

1	-7	11	129.72	0.00	386.92

3	-7	11	621.62	306.03	395.18

5	-7	11	160.33	174.29	455.71

7	-7	11	2160.49	1707.23	380.18

-12	-6	11	988.33	1316.89	295.94

-10	-6	11	464.88	1001.69	268.34

-8	-6	11	3131.00	3872.07	300.32

-6	-6	11	96.46	-259.02	259.02

-4	-6	11	2450.39	2943.47	261.60

-2	-6	11	786.40	802.10	234.68

0	-6	11	41.32	-370.79	370.79

2	-6	11	95.42	-365.06	365.06

4	-6	11	7236.03	7628.26	397.24

6	-6	11	631.45	121.10	308.83

8	-6	11	2260.28	2470.91	374.09

-13	-5	11	434.85	-575.73	575.73

-11	-5	11	2384.01	2958.47	343.28

-9	-5	11	827.29	886.71	269.43

-7	-5	11	5707.49	5782.51	371.03

-5	-5	11	3562.33	3597.74	221.94

-3	-5	11	532.08	466.65	223.21

-1	-5	11	605.96	234.60	345.02

1	-5	11	152.40	-42.05	239.32

3	-5	11	1917.45	1840.03	305.66

5	-5	11	377.01	521.36	265.48

7	-5	11	700.50	1158.78	329.97

9	-5	11	2994.52	3365.01	433.60

-12	-4	11	221.43	-67.89	510.52

-10	-4	11	1472.96	1377.27	310.29

-8	-4	11	1372.16	1680.29	297.39

-6	-4	11	189.47	258.90	317.42

-4	-4	11	623.62	295.22	176.11

-2	-4	11	107.53	113.49	273.71

0	-4	11	1405.49	1351.46	245.80

2	-4	11	198.81	215.84	324.23

4	-4	11	13876.00	14413.80	514.14

6	-4	11	3524.57	4678.48	370.92

8	-4	11	2574.56	3411.03	375.18

-13	-3	11	11967.95	13675.54	616.12

-11	-3	11	1976.16	2816.98	329.65

-9	-3	11	267.43	1176.47	242.19

-7	-3	11	3088.68	3725.16	326.12

-5	-3	11	14783.91	15300.94	454.37

-3	-3	11	36100.08	35352.03	585.51

-1	-3	11	3010.71	2855.55	291.37

1	-3	11	24880.90	23381.56	551.23

3	-3	11	14700.53	13746.36	473.68

5	-3	11	12445.12	12863.07	489.29

7	-3	11	1004.12	0.00	517.73

9	-3	11	13.01	295.38	472.54

-12	-2	11	5383.25	5120.64	411.83

-10	-2	11	2548.06	3018.34	334.69

-8	-2	11	5932.64	6118.62	369.24

-6	-2	11	32302.92	33282.21	659.88

-4	-2	11	28939.97	31365.10	596.84

-2	-2	11	18077.61	17738.10	337.55

0	-2	11	4099.11	3767.84	333.35

2	-2	11	11821.80	12056.69	424.76

4	-2	11	3648.11	4057.82	320.05

6	-2	11	12.61	-142.87	293.41

8	-2	11	4297.55	4637.12	452.29

-13	-1	11	4.51	-530.22	530.22

-11	-1	11	330.77	1894.41	298.79

-9	-1	11	3318.17	3727.65	371.99

-7	-1	11	657.61	260.94	252.95

-5	-1	11	15.16	-292.84	314.19

-3	-1	11	3381.58	2909.89	286.72

-1	-1	11	107.93	-246.48	246.48

1	-1	11	3613.86	2609.35	322.93

3	-1	11	6414.69	6593.17	362.81

5	-1	11	579.98	541.13	270.86

7	-1	11	320.53	533.01	301.66

9	-1	11	652.38	0.00	415.96

-12	0	11	1940.97	2459.18	392.71

-10	0	11	0.77	0.00	459.64

-8	0	11	333.49	-316.67	447.47

-6	0	11	2394.09	2013.96	313.91

-4	0	11	6410.09	7278.49	339.17

-2	0	11	675.97	240.68	354.70

0	0	11	2080.75	-427.53	427.53

2	0	11	1530.03	-179.38	486.95

4	0	11	1479.20	1437.58	306.00

6	0	11	200.83	-387.64	387.64

8	0	11	9.39	521.85	310.25

-11	1	11	9782.04	10336.16	506.66

-9	1	11	25.87	-362.55	362.55

-7	1	11	9477.83	9489.38	457.59

-5	1	11	29.20	797.97	229.64

-3	1	11	159.59	170.74	374.74

-1	1	11	61.57	-1375.05	1375.05

1	1	11	4225.06	3035.67	362.60

3	1	11	683.85	298.94	395.18

5	1	11	1251.70	1064.09	308.14

7	1	11	2635.37	2889.10	380.20

9	1	11	562.62	1069.08	347.88

-12	2	11	512.75	494.51	343.58

-10	2	11	2045.84	3097.21	381.25

-8	2	11	1800.21	2100.93	331.09

-6	2	11	4731.94	4272.67	415.42

-4	2	11	2101.82	1633.31	290.61

-2	2	11	11639.29	11795.68	454.51

0	2	11	9098.69	9060.53	435.01

2	2	11	14.76	125.52	281.02

4	2	11	197.31	554.79	264.75

6	2	11	420.27	1258.56	265.12

8	2	11	1565.08	2323.80	354.00

-11	3	11	186.65	-542.05	542.05

-9	3	11	23002.40	23690.86	695.07

-7	3	11	18.72	0.00	426.68

-5	3	11	9595.52	9503.12	460.10

-3	3	11	571.81	146.43	273.72

-1	3	11	117.63	-271.92	271.92

1	3	11	2425.76	2406.18	318.93

3	3	11	1632.23	2008.13	221.27

5	3	11	12182.26	12995.41	520.07

7	3	11	11.61	70.42	441.37

-10	4	11	200.49	325.78	357.54

-8	4	11	381.52	-385.07	533.10

-6	4	11	475.68	171.76	313.84

-4	4	11	1168.95	1021.52	309.93

-2	4	11	1203.80	78.03	341.10

0	4	11	249.63	159.09	394.81

2	4	11	4510.67	4597.37	381.00

4	4	11	4.52	-232.01	232.01

6	4	11	46.32	274.60	470.75

-9	5	11	874.93	828.94	389.09

-7	5	11	530.40	-513.40	513.40

-5	5	11	1005.24	0.00	470.07

-3	5	11	171.24	-393.16	454.63

-1	5	11	65.80	-55.22	427.40

1	5	11	223.26	-57.25	406.98

3	5	11	1.00	276.63	284.09

5	5	11	1170.42	1026.75	453.59

7	5	11	1004.98	-76.51	543.52

-8	6	11	2.03	-384.05	384.05

-6	6	11	2334.50	3404.89	396.31

-4	6	11	730.58	124.14	339.29

-2	6	11	297.28	120.08	408.06

0	6	11	997.08	181.90	332.49

2	6	11	116.21	-288.29	325.66

4	6	11	81.82	-345.03	537.03

6	6	11	152.19	183.99	322.72

-7	7	11	84.47	796.45	324.94

-5	7	11	173.67	-567.48	567.48

-3	7	11	85.99	332.36	443.52

-1	7	11	1481.52	1840.90	361.53

1	7	11	3.61	202.15	459.28

3	7	11	1308.76	1552.55	391.26

5	7	11	291.25	77.52	540.98

-6	8	11	606.41	1334.58	364.00

-4	8	11	2435.83	2936.65	432.86

-2	8	11	328.30	1411.05	322.80

0	8	11	800.19	1272.79	355.41

2	8	11	90.33	-225.97	423.10

-1	9	11	1872.39	1603.80	422.09

-6	-14	12	2582.77	1877.55	420.68

-4	-14	12	217.14	-562.83	562.83

-2	-14	12	2316.25	2186.12	424.97

0	-14	12	2059.82	3276.56	424.25

-7	-13	12	45.16	-146.93	520.19

-5	-13	12	7.95	-511.94	511.94

-3	-13	12	17.68	-492.24	492.24

-1	-13	12	355.85	137.81	467.18

1	-13	12	385.51	690.58	357.19

-8	-12	12	3283.61	3511.58	394.19

-6	-12	12	420.84	330.35	483.66

-4	-12	12	2260.29	1618.07	362.27

-2	-12	12	252.30	765.05	340.35

0	-12	12	1926.70	1304.34	377.67

2	-12	12	847.63	419.03	483.68

4	-12	12	2109.26	1701.63	435.72

-9	-11	12	1799.51	1991.44	309.94

-7	-11	12	1641.38	2082.64	332.15

-5	-11	12	684.31	-242.70	507.68

-3	-11	12	23.35	-311.32	311.32

-1	-11	12	6739.68	7194.02	443.45

1	-11	12	100.41	-541.33	541.33

3	-11	12	5802.53	6902.14	464.90

5	-11	12	6.58	-307.53	538.46

-10	-10	12	199.28	118.09	279.49

-8	-10	12	1.43	-490.45	490.45

-6	-10	12	2.28	-292.84	394.80

-4	-10	12	5013.82	4837.89	400.01

-2	-10	12	663.87	332.89	288.41

0	-10	12	592.38	253.34	302.74

2	-10	12	202.33	394.69	307.39

4	-10	12	2160.90	3154.50	359.76

6	-10	12	789.47	542.66	369.74

-11	-9	12	577.25	293.36	486.53

-9	-9	12	4498.72	4317.87	273.35

-7	-9	12	2700.87	2823.28	328.61

-5	-9	12	1513.13	1848.03	269.81

-3	-9	12	2390.04	2568.84	306.38

-1	-9	12	9.23	-315.64	375.45

1	-9	12	1539.61	948.59	333.59

3	-9	12	48.17	661.68	279.08

5	-9	12	1101.26	1607.75	378.71

-12	-8	12	1287.17	1522.14	420.28

-10	-8	12	24.01	-326.28	468.60

-8	-8	12	368.80	531.59	226.74

-6	-8	12	26.18	-127.68	230.72

-4	-8	12	2716.87	3543.01	306.04

-2	-8	12	2.09	122.10	249.70

0	-8	12	779.57	-203.18	396.62

2	-8	12	2694.86	3725.38	336.13

4	-8	12	493.12	455.50	295.21

6	-8	12	2527.40	2696.48	414.95

-11	-7	12	1113.01	1021.00	353.63

-9	-7	12	3203.16	2661.74	347.26

-7	-7	12	1357.07	1518.76	196.91

-5	-7	12	872.84	-436.26	471.15

-3	-7	12	5530.99	5323.60	358.12

-1	-7	12	17932.63	16675.61	530.20

1	-7	12	4917.40	4787.30	354.86

3	-7	12	1284.04	1355.46	328.92

5	-7	12	10437.68	10752.53	517.47

7	-7	12	370.31	257.38	344.29

-12	-6	12	6596.12	6641.46	482.85

-10	-6	12	7350.37	7067.09	461.75

-8	-6	12	7381.01	7655.64	407.28

-6	-6	12	9205.71	9062.81	293.26

-4	-6	12	34310.19	34690.32	679.74

-2	-6	12	32375.84	31660.94	633.24

0	-6	12	9468.88	9403.75	422.11

2	-6	12	7756.14	8018.75	401.93

4	-6	12	1639.03	1574.92	305.64

6	-6	12	8638.46	9068.13	488.33

8	-6	12	1325.80	771.71	419.20

-13	-5	12	663.09	1052.37	353.97

-11	-5	12	1985.92	2040.64	357.60

-9	-5	12	1229.67	1020.51	298.46

-7	-5	12	4639.46	4750.66	327.25

-5	-5	12	3610.66	3454.66	210.71

-3	-5	12	167.91	172.26	294.85

-1	-5	12	0.23	-151.99	234.30

1	-5	12	690.60	-46.62	384.08

3	-5	12	474.45	725.55	256.52

5	-5	12	153.01	766.06	280.87

7	-5	12	3.07	-345.53	510.15

-12	-4	12	1747.62	2192.10	347.56

-10	-4	12	435.79	91.20	290.56

-8	-4	12	1191.36	1724.84	275.17

-6	-4	12	2077.16	1763.54	271.62

-4	-4	12	4885.68	4994.05	230.99

-2	-4	12	4503.90	4516.64	317.94

0	-4	12	1800.94	1795.42	261.94

2	-4	12	998.12	790.96	267.29

4	-4	12	2326.34	2398.53	342.57

6	-4	12	48.23	-62.82	341.78

8	-4	12	965.06	622.72	385.15

-13	-3	12	4076.67	4329.30	445.47

-11	-3	12	460.90	230.03	351.46

-9	-3	12	415.47	112.99	311.69

-7	-3	12	12533.27	14216.42	503.67

-5	-3	12	1419.49	1891.62	264.43

-3	-3	12	6114.96	5923.50	515.78

-1	-3	12	4562.08	4591.18	316.87

1	-3	12	472.92	-317.18	398.76

3	-3	12	223.39	303.49	381.91

5	-3	12	295.15	-428.84	428.84

7	-3	12	3686.59	4230.91	437.93

-12	-2	12	439.18	437.25	472.55

-10	-2	12	19772.97	21430.98	627.41

-8	-2	12	2335.91	2128.43	306.74

-6	-2	12	6996.82	8302.25	396.18

-4	-2	12	219.50	283.22	227.14

-2	-2	12	835.25	-288.60	288.60

0	-2	12	4530.05	3363.36	373.85

2	-2	12	389.10	95.76	400.90

4	-2	12	15957.16	16274.16	552.97

6	-2	12	2007.48	2337.61	368.00

8	-2	12	154.05	-364.28	439.94

-11	-1	12	2580.99	3355.80	369.09

-9	-1	12	3572.44	3651.67	371.28

-7	-1	12	300.81	0.00	390.51

-5	-1	12	7338.50	7310.33	392.61

-3	-1	12	3206.68	3263.51	298.18

-1	-1	12	3185.85	2691.24	226.24

1	-1	12	805.65	46.62	435.32

3	-1	12	339.50	258.40	388.36

5	-1	12	246.03	-448.90	448.90

7	-1	12	62.90	170.74	339.27

-12	0	12	5316.08	5454.55	463.79

-10	0	12	686.28	64.35	420.97

-8	0	12	2044.27	2137.47	332.89

-6	0	12	355.14	152.00	387.29

-4	0	12	15.89	-279.16	377.96

-2	0	12	581.93	270.57	374.76

0	0	12	1363.18	-139.75	375.64

2	0	12	2917.11	2964.81	339.01

4	0	12	1414.64	1115.79	300.26

6	0	12	640.24	64.35	462.89

8	0	12	332.08	-372.40	467.89

-11	1	12	965.29	71.44	570.75

-9	1	12	439.57	-375.44	460.02

-7	1	12	3151.68	4248.07	363.38

-5	1	12	676.09	831.97	260.11

-3	1	12	174.88	47.63	269.41

-1	1	12	838.51	286.28	369.39

1	1	12	323.93	-112.32	203.73

3	1	12	1239.49	110.46	536.73

5	1	12	1764.97	1949.40	373.36

7	1	12	366.72	-176.83	358.27

-10	2	12	13.71	-504.42	504.42

-8	2	12	18.03	-122.10	469.67

-6	2	12	604.97	583.19	302.38

-4	2	12	73.92	-394.80	394.80

-2	2	12	523.94	-469.34	469.34

0	2	12	585.08	-469.70	469.70

2	2	12	1739.22	2001.95	350.64

4	2	12	455.70	-120.59	540.27

6	2	12	94.62	-475.05	475.05

-9	3	12	7.12	412.92	461.79

-7	3	12	444.67	275.12	319.93

-5	3	12	32.96	-432.05	432.05

-3	3	12	422.53	-377.47	446.40

-1	3	12	39.29	322.23	262.96

1	3	12	99.96	-459.29	459.29

3	3	12	636.96	128.40	328.95

5	3	12	2395.84	2247.47	349.37

7	3	12	2057.83	2605.64	395.22

-10	4	12	520.14	765.07	382.63

-8	4	12	2596.68	3679.12	403.13

-6	4	12	4335.19	4385.82	393.88

-4	4	12	49.61	58.26	417.73

-2	4	12	2459.15	2465.44	320.00

0	4	12	78.66	115.01	284.10

2	4	12	49.31	242.68	402.68

4	4	12	263.92	67.64	221.37

6	4	12	94.11	444.33	307.74

-9	5	12	523.63	458.54	495.13

-7	5	12	1302.48	522.92	384.45

-5	5	12	1675.31	1712.23	348.63

-3	5	12	159.82	-507.65	507.65

-1	5	12	13.12	-422.38	422.38

1	5	12	3248.44	3840.04	341.88

3	5	12	3950.96	5317.65	443.68

5	5	12	4206.97	4769.29	318.17

-6	6	12	1665.35	2070.47	347.56

-4	6	12	5552.48	6879.19	454.14

-2	6	12	531.31	198.11	600.10

0	6	12	8273.68	9290.85	515.56

2	6	12	10098.11	10659.39	547.55

4	6	12	5169.60	4717.49	478.13

-5	7	12	1365.00	567.51	432.11

-3	7	12	3347.96	1966.37	418.56

-1	7	12	7654.89	7701.21	529.50

1	7	12	2534.37	1925.69	408.86

3	7	12	1029.83	390.15	616.97

-2	8	12	1406.25	973.39	405.59

0	8	12	310.70	78.53	510.88

-4	-14	13	504.84	38.51	405.92

-2	-14	13	238.28	384.55	458.22

-7	-13	13	2335.23	1218.23	428.92

-5	-13	13	2279.66	1853.69	395.59

-3	-13	13	102.16	-214.31	419.88

-1	-13	13	578.96	145.42	581.12

1	-13	13	685.40	456.01	573.60

-8	-12	13	862.76	1262.66	350.40

-6	-12	13	1839.19	1104.17	384.11

-4	-12	13	2.35	0.00	304.87

-2	-12	13	774.78	66.38	490.48

0	-12	13	232.73	274.61	470.75

2	-12	13	590.65	-147.44	566.43

-9	-11	13	240.27	-294.37	465.02

-7	-11	13	0.62	134.26	423.81

-5	-11	13	231.72	-328.17	328.17

-3	-11	13	464.29	344.03	314.92

-1	-11	13	3629.77	5212.65	409.62

1	-11	13	1545.26	1962.02	372.64

3	-11	13	4782.20	5629.71	459.48

-10	-10	13	3752.29	3315.46	307.93

-8	-10	13	8905.49	7656.13	481.89

-6	-10	13	7415.86	7980.78	444.91

-4	-10	13	7853.05	7777.93	434.18

-2	-10	13	13024.32	12254.18	526.23

0	-10	13	20604.60	18783.60	647.57

2	-10	13	3998.41	3747.03	415.37

4	-10	13	820.68	1238.34	349.32

-11	-9	13	4168.07	4567.56	422.18

-9	-9	13	4492.26	4051.96	300.63

-7	-9	13	2902.59	2926.70	380.93

-5	-9	13	4964.77	4527.61	396.07

-3	-9	13	3512.21	3623.31	366.62

-1	-9	13	470.94	27.87	280.53

1	-9	13	32.94	-146.93	284.10

3	-9	13	2040.02	2237.78	361.90

5	-9	13	255.02	147.44	515.54

-10	-8	13	186.09	615.08	318.85

-8	-8	13	1113.37	1504.26	228.23

-6	-8	13	2481.89	2352.44	342.93

-4	-8	13	40.88	-320.71	392.65

-2	-8	13	6902.79	7666.51	414.08

0	-8	13	1306.00	2148.97	290.22

2	-8	13	68.33	233.57	387.27

4	-8	13	32.51	623.68	312.04

6	-8	13	183.71	377.46	367.93

-11	-7	13	1584.65	504.69	343.97

-9	-7	13	9097.16	8887.14	479.76

-7	-7	13	28.92	-56.24	273.71

-5	-7	13	792.52	682.00	302.39

-3	-7	13	2192.14	1596.31	330.03

-1	-7	13	2924.19	3085.93	324.32

1	-7	13	2711.12	2160.43	311.05

3	-7	13	3615.39	3638.49	391.71

5	-7	13	3048.10	3137.52	419.27

7	-7	13	99.04	234.58	550.64

-12	-6	13	10031.10	9356.31	555.06

-10	-6	13	10339.24	10739.55	550.45

-8	-6	13	338.69	-428.84	428.84

-6	-6	13	7779.51	8253.98	372.38

-4	-6	13	1864.68	2729.35	279.49

-2	-6	13	11620.50	12439.70	446.59

0	-6	13	232.14	-305.52	394.80

2	-6	13	1418.10	2008.64	309.58

4	-6	13	4973.02	5775.99	434.77

6	-6	13	16.62	-351.45	351.45

-11	-5	13	369.06	0.00	508.38

-9	-5	13	744.63	211.29	314.57

-7	-5	13	1276.07	1439.07	273.38

-5	-5	13	20.60	-280.37	280.37

-3	-5	13	1035.93	1532.78	251.16

-1	-5	13	590.88	-242.19	357.92

1	-5	13	3121.14	2846.27	325.04

3	-5	13	886.22	1094.96	289.85

5	-5	13	846.69	-449.94	532.05

7	-5	13	114.89	-149.97	561.75

-12	-4	13	4877.06	4101.03	488.51

-10	-4	13	1416.57	1445.65	317.10

-8	-4	13	2277.44	2680.26	319.63

-6	-4	13	475.53	333.90	274.79

-4	-4	13	135.45	118.71	241.87

-2	-4	13	539.28	141.87	397.33

0	-4	13	722.35	658.69	255.10

2	-4	13	3109.61	3342.92	340.81

4	-4	13	1882.06	2213.44	337.18

6	-4	13	374.77	68.40	459.65

-11	-3	13	630.43	-69.41	447.13

-9	-3	13	84.08	-307.38	307.38

-7	-3	13	2446.87	2573.40	344.37

-5	-3	13	176.71	-267.98	267.98

-3	-3	13	459.52	344.98	203.39

-1	-3	13	31.19	-384.77	384.77

1	-3	13	217.83	50.67	340.71

3	-3	13	1937.21	2735.41	312.10

5	-3	13	167.01	-125.65	495.47

7	-3	13	3246.44	3155.79	446.51

-12	-2	13	1519.30	1606.79	419.21

-10	-2	13	250.72	-392.66	494.04

-8	-2	13	9.08	230.02	430.26

-6	-2	13	101.31	-277.29	277.29

-4	-2	13	161.30	48.64	389.43

-2	-2	13	0.65	-336.83	336.83

0	-2	13	687.54	-567.87	567.87

2	-2	13	2234.23	1947.49	349.38

4	-2	13	1866.67	1301.81	356.17

6	-2	13	492.24	0.00	353.97

-11	-1	13	6.00	285.24	504.42

-9	-1	13	150.95	-495.47	495.47

-7	-1	13	1772.46	2753.61	310.30

-5	-1	13	245.28	309.57	409.49

-3	-1	13	176.25	-444.96	444.96

-1	-1	13	1340.32	-675.94	675.94

1	-1	13	332.85	-528.08	528.08

3	-1	13	139.67	282.71	390.14

5	-1	13	1202.25	1577.37	344.32

7	-1	13	4410.74	4887.49	481.32

-10	0	13	279.54	756.44	277.30

-8	0	13	5306.74	6782.39	441.23

-6	0	13	3334.93	4279.07	365.54

-4	0	13	2713.47	2685.99	356.21

-2	0	13	218.51	176.82	248.28

0	0	13	60.09	-291.71	291.71

2	0	13	497.63	-165.68	433.15

4	0	13	1072.92	1107.14	310.64

6	0	13	841.58	491.99	356.49

-11	1	13	1561.15	1929.07	379.08

-9	1	13	352.22	0.00	418.81

-7	1	13	318.69	-208.74	313.48

-5	1	13	1009.86	1360.99	312.43

-3	1	13	799.03	-494.43	494.43

-1	1	13	130.67	-451.76	451.76

1	1	13	11.84	-320.21	320.21

3	1	13	6514.48	6889.65	460.64

5	1	13	4019.54	4740.91	440.10

7	1	13	2826.22	3707.03	375.54

-10	2	13	1359.16	1107.16	388.75

-8	2	13	118.77	264.98	453.91

-6	2	13	2911.90	1888.30	368.75

-4	2	13	1732.10	1013.47	319.62

-2	2	13	4235.12	4243.97	368.80

0	2	13	7450.92	9027.54	442.41

2	2	13	1408.92	1365.51	284.65

4	2	13	12700.18	11950.56	560.25

6	2	13	4730.79	5326.56	444.06

-9	3	13	1190.64	-291.86	526.33

-7	3	13	4046.06	4816.96	431.14

-5	3	13	16783.79	16968.89	617.90

-3	3	13	21074.75	23273.37	640.79

-1	3	13	510.54	-340.36	340.36

1	3	13	12731.69	12877.89	524.04

3	3	13	5013.04	4982.67	290.74

5	3	13	277.35	145.41	594.00

-8	4	13	2239.59	1572.43	425.69

-6	4	13	2345.16	2978.71	369.08

-4	4	13	24.81	-128.18	465.73

-2	4	13	959.38	186.46	511.27

0	4	13	619.42	796.50	322.45

2	4	13	617.33	839.56	308.47

4	4	13	250.41	-190.96	359.65

-7	5	13	1738.90	296.94	555.74

-5	5	13	863.12	629.81	348.25

-3	5	13	7116.87	7185.88	500.81

-1	5	13	404.89	-514.11	514.11

1	5	13	1269.19	2116.00	351.13

3	5	13	1932.35	448.46	549.30

-6	6	13	934.98	1051.38	384.44

-4	6	13	476.36	0.00	497.99

-2	6	13	181.07	1310.21	339.63

0	6	13	9.13	0.00	337.47

2	6	13	4666.15	6685.38	497.82

-3	7	13	344.46	-157.07	571.07

-1	7	13	1677.51	2265.55	380.88

-5	-13	14	2778.69	3374.58	376.26

-3	-13	14	3099.14	3331.60	419.27

-1	-13	14	2997.43	2512.61	390.24

-8	-12	14	113.50	116.02	337.84

-6	-12	14	431.71	109.44	359.34

-4	-12	14	113.14	420.01	453.55

-2	-12	14	2825.36	2489.28	402.06

0	-12	14	126.50	-255.86	339.63

2	-12	14	2229.51	3454.98	385.20

-9	-11	14	2943.36	1838.08	435.03

-7	-11	14	266.99	-140.85	553.87

-5	-11	14	5560.26	5684.43	449.84

-3	-11	14	2105.21	2134.92	380.90

-1	-11	14	664.55	300.97	364.01

1	-11	14	53.51	-523.41	523.41

3	-11	14	341.45	386.08	358.26

-10	-10	14	686.83	478.61	333.92

-8	-10	14	10519.45	10240.91	522.47

-6	-10	14	863.64	1232.26	356.49

-4	-10	14	51.25	-480.06	480.06

-2	-10	14	2244.00	2361.48	379.83

0	-10	14	151.11	-226.98	350.02

2	-10	14	4348.02	6189.09	441.18

4	-10	14	18.66	-231.54	384.41

-9	-9	14	2695.27	2379.19	302.82

-7	-9	14	51.77	320.20	307.02

-5	-9	14	1731.81	2315.26	344.70

-3	-9	14	1490.70	1548.54	312.44

-1	-9	14	2975.37	3019.98	354.41

1	-9	14	3353.18	3758.48	396.71

3	-9	14	1770.78	2257.98	350.07

5	-9	14	24.81	-513.02	513.02

-10	-8	14	1956.52	1054.52	397.73

-8	-8	14	1359.38	1562.83	230.06

-6	-8	14	285.72	-360.24	441.38

-4	-8	14	1171.23	487.45	305.63

-2	-8	14	15.26	281.70	261.17

0	-8	14	94.10	29.39	283.02

2	-8	14	3837.36	5437.77	413.93

4	-8	14	380.50	352.13	500.50

-11	-7	14	530.41	226.48	547.08

-9	-7	14	1270.55	2216.84	340.02

-7	-7	14	2.56	-61.68	229.82

-5	-7	14	12.61	-321.71	321.71

-3	-7	14	874.55	220.92	307.77

-1	-7	14	1361.56	578.16	307.07

1	-7	14	0.72	117.04	369.36

3	-7	14	406.64	322.75	458.58

5	-7	14	49.72	183.41	375.09

-10	-6	14	521.85	137.81	467.90

-8	-6	14	2980.92	3022.50	359.79

-6	-6	14	402.19	-113.23	302.30

-4	-6	14	203.59	54.21	245.77

-2	-6	14	452.57	511.74	272.64

0	-6	14	5008.35	6995.26	381.73

2	-6	14	220.28	-457.50	457.50

4	-6	14	3617.09	4894.82	405.68

6	-6	14	4834.09	6268.84	492.45

-11	-5	14	610.60	1182.07	385.50

-9	-5	14	3641.21	4181.76	376.65

-7	-5	14	357.27	289.81	412.01

-5	-5	14	54.64	-158.36	299.10

-3	-5	14	34.73	-358.25	358.25

-1	-5	14	1040.99	1099.04	281.98

1	-5	14	389.29	55.73	433.50

3	-5	14	1286.90	737.77	305.99

5	-5	14	4947.96	6026.21	442.64

-10	-4	14	1329.19	1229.78	378.72

-8	-4	14	1543.86	1945.81	318.89

-6	-4	14	419.61	553.79	268.34

-4	-4	14	8275.79	9007.41	299.60

-2	-4	14	26.97	-104.88	348.22

0	-4	14	154.91	-216.34	412.00

2	-4	14	1911.78	2024.43	334.67

4	-4	14	316.10	1426.25	271.21

6	-4	14	265.40	-382.98	382.98

-11	-3	14	777.57	1003.74	366.88

-9	-3	14	1755.70	1421.88	351.15

-7	-3	14	665.90	349.10	427.42

-5	-3	14	93.76	108.93	357.54

-3	-3	14	887.87	605.77	211.21

-1	-3	14	26.36	-381.90	381.90

1	-3	14	22.62	-318.85	318.85

3	-3	14	1169.97	1430.42	332.85

5	-3	14	2779.05	2860.23	425.71

-10	-2	14	564.84	976.36	312.05

-8	-2	14	4.78	-248.76	393.00

-6	-2	14	43.82	169.73	410.20

-4	-2	14	350.16	-424.55	424.55

-2	-2	14	5150.60	4980.01	659.24

0	-2	14	3327.47	3485.39	340.10

2	-2	14	5760.63	6604.31	428.35

4	-2	14	1599.39	2838.66	317.10

6	-2	14	4077.14	5251.75	425.76

-11	-1	14	6485.13	6120.19	498.25

-9	-1	14	9896.83	11924.08	555.44

-7	-1	14	275.55	272.58	308.11

-5	-1	14	9519.66	11118.31	479.80

-3	-1	14	19562.66	20605.85	608.81

-1	-1	14	22383.17	18597.51	1057.05

1	-1	14	3847.49	2945.75	406.06

3	-1	14	2169.42	2311.80	368.36

5	-1	14	7800.47	7950.79	512.30

-10	0	14	1162.18	1459.29	355.42

-8	0	14	4614.76	5450.81	405.00

-6	0	14	3789.76	3733.33	379.53

-4	0	14	7999.85	8416.53	458.21

-2	0	14	1002.46	-642.41	642.41

0	0	14	42.96	-313.09	313.09

2	0	14	858.54	1468.89	290.21

4	0	14	680.95	0.00	484.39

6	0	14	1248.86	1287.02	369.04

-9	1	14	328.94	-541.34	541.34

-7	1	14	288.41	325.28	341.42

-5	1	14	879.05	693.15	325.32

-3	1	14	8370.59	8788.91	471.13

-1	1	14	1264.72	906.00	336.44

1	1	14	3772.57	3952.65	517.93

3	1	14	54.63	-564.61	564.61

5	1	14	1101.54	1319.94	341.81

-8	2	14	30.81	0.00	329.95

-6	2	14	4637.63	5118.82	468.80

-4	2	14	61.58	216.85	299.50

-2	2	14	868.71	1401.50	340.73

0	2	14	17.87	-471.82	471.82

2	2	14	1539.88	895.14	248.02

4	2	14	234.12	215.84	491.18

-7	3	14	1423.69	1567.26	381.95

-5	3	14	2134.32	3493.00	378.39

-3	3	14	1171.00	259.94	386.96

-1	3	14	5810.39	5760.64	441.96

1	3	14	277.55	-351.81	351.81

3	3	14	41.41	-413.14	413.14

-6	4	14	601.41	108.93	400.55

-4	4	14	2769.14	2965.64	440.76

-2	4	14	1105.74	1098.52	332.85

0	4	14	795.28	1327.51	333.20

2	4	14	1949.84	2713.56	387.34

-5	5	14	2888.86	3484.07	409.59

-3	5	14	1586.34	1077.28	440.35

-1	5	14	5160.26	6797.73	500.35

1	5	14	3.91	-229.51	468.60

-6	-12	15	309.01	0.00	529.15

-4	-12	15	32.46	-499.05	499.05

-2	-12	15	326.88	223.94	525.21

0	-12	15	0.42	-385.56	485.08

-7	-11	15	962.00	74.48	550.32

-5	-11	15	404.57	356.69	442.46

-3	-11	15	11.18	-279.16	488.66

-1	-11	15	883.73	466.15	368.31

1	-11	15	110.52	0.00	488.30

-8	-10	15	53.74	147.94	348.58

-6	-10	15	2182.96	2099.96	373.02

-4	-10	15	119.44	-466.12	473.26

-2	-10	15	444.83	500.59	303.09

0	-10	15	9384.85	10182.08	560.78

2	-10	15	541.94	-74.99	579.32

-9	-9	15	1230.58	836.54	367.44

-7	-9	15	295.39	-306.53	356.47

-5	-9	15	2265.19	2358.94	350.09

-3	-9	15	5889.39	6128.75	460.61

-1	-9	15	188.60	584.17	337.48

1	-9	15	358.08	-411.41	543.85

3	-9	15	1176.02	1054.44	389.46

-10	-8	15	1499.11	1185.71	387.32

-8	-8	15	38.80	-16.34	406.01

-6	-8	15	1757.19	1722.88	345.05

-4	-8	15	957.76	930.29	331.06

-2	-8	15	95.14	-183.41	358.97

0	-8	15	779.98	319.72	370.10

2	-8	15	4058.13	3709.51	453.00

4	-8	15	441.27	382.53	372.96

-9	-7	15	1736.49	2003.09	362.61

-7	-7	15	2099.14	2477.16	245.25

-5	-7	15	319.05	336.42	264.04

-3	-7	15	20.49	118.05	372.94

-1	-7	15	637.46	600.92	322.45

1	-7	15	44.42	-256.36	419.87

3	-7	15	125.87	-69.92	329.60

-10	-6	15	2.66	-553.86	553.86

-8	-6	15	504.09	131.73	475.42

-6	-6	15	2413.83	2944.31	250.27

-4	-6	15	228.08	754.92	276.94

-2	-6	15	311.23	-173.79	465.03

0	-6	15	685.64	-180.38	525.95

2	-6	15	8584.11	9494.02	477.93

4	-6	15	433.13	839.55	383.70

-11	-5	15	553.13	935.31	343.94

-9	-5	15	1450.85	1684.32	342.89

-7	-5	15	12052.23	13944.62	562.74

-5	-5	15	1558.50	1784.05	266.23

-3	-5	15	1603.25	1166.99	326.42

-1	-5	15	27350.69	27336.79	710.88

1	-5	15	5808.75	6650.38	415.09

3	-5	15	4752.62	4721.47	414.32

5	-5	15	538.34	305.02	357.55

-10	-4	15	10968.63	12565.35	584.52

-8	-4	15	4692.47	4119.82	445.86

-6	-4	15	4919.91	5893.07	410.39

-4	-4	15	16790.69	18372.41	1211.98

-2	-4	15	2890.93	1905.03	341.87

0	-4	15	4324.85	3980.88	397.47

2	-4	15	1006.63	1341.73	332.13

4	-4	15	105.56	459.03	324.58

-9	-3	15	30.67	346.55	327.09

-7	-3	15	822.16	379.00	337.50

-5	-3	15	836.21	1449.63	299.52

-3	-3	15	423.62	51.13	259.57

-1	-3	15	1770.15	1418.35	344.34

1	-3	15	5391.26	4993.55	386.75

3	-3	15	44.91	-335.68	335.68

5	-3	15	0.68	-151.49	581.80

-10	-2	15	334.54	36.99	385.49

-8	-2	15	786.90	1509.92	326.39

-6	-2	15	4465.51	5511.62	414.32

-4	-2	15	118.99	-117.54	427.04

-2	-2	15	6308.06	5195.61	666.46

0	-2	15	1.31	-473.25	473.25

2	-2	15	109.72	-509.80	509.80

4	-2	15	128.36	325.27	322.07

-9	-1	15	9631.98	10979.79	548.95

-7	-1	15	144.71	921.10	299.86

-5	-1	15	1290.68	1165.94	341.46

-3	-1	15	112.95	-654.18	654.18

-1	-1	15	4069.61	-1030.02	1030.02

1	-1	15	2293.39	699.32	421.76

3	-1	15	1281.50	1689.86	378.72

5	-1	15	1178.37	1176.55	384.45

-8	0	15	1067.29	921.17	359.36

-6	0	15	659.52	1277.84	342.87

-4	0	15	4836.02	5352.14	446.59

-2	0	15	5957.14	5914.40	458.82

0	0	15	673.25	-131.09	382.81

2	0	15	76.86	338.95	436.71

4	0	15	970.18	-147.45	488.34

-9	1	15	418.43	0.00	494.77

-7	1	15	6385.73	6987.11	484.99

-5	1	15	434.80	397.73	444.97

-3	1	15	149.99	-468.96	468.96

-1	1	15	292.20	-529.51	529.51

1	1	15	1.25	-404.41	404.41

3	1	15	3600.62	4382.37	412.12

-8	2	15	0.97	-504.06	504.06

-6	2	15	95.33	-212.29	497.98

-4	2	15	32.27	-540.96	540.96

-2	2	15	584.09	236.11	320.65

0	2	15	142.94	206.71	321.72

2	2	15	302.31	143.51	292.74

-7	3	15	1018.22	1264.70	406.65

-5	3	15	4.03	-595.78	595.78

-3	3	15	22.40	287.78	406.98

-1	3	15	6.65	-482.21	482.21

1	3	15	33.20	-550.64	550.64

-4	4	15	46.19	-306.52	520.19

-2	4	15	222.81	0.00	508.37

0	4	15	130.74	-506.22	506.22

-5	-11	16	3.51	-580.37	580.37

-3	-11	16	177.59	149.46	507.29

-1	-11	16	18.70	-503.35	503.35

-8	-10	16	492.40	155.55	389.44

-6	-10	16	399.61	-491.90	491.90

-4	-10	16	26.71	-470.39	470.39

-2	-10	16	2364.24	1945.93	394.88

0	-10	16	1302.52	223.96	599.78

-7	-9	16	1507.51	1753.23	346.48

-5	-9	16	1650.96	1177.62	377.66

-3	-9	16	3689.94	3828.49	391.34

-1	-9	16	1154.97	349.62	361.87

1	-9	16	3380.70	4030.05	423.94

-8	-8	16	8111.15	8247.63	373.37

-6	-8	16	11107.30	11350.17	535.05

-4	-8	16	8381.43	9725.99	517.00

-2	-8	16	5747.67	6108.32	434.43

0	-8	16	5753.98	6339.92	462.75

2	-8	16	1979.46	2624.38	387.70

-9	-7	16	599.16	302.48	501.94

-7	-7	16	1481.99	1464.89	253.38

-5	-7	16	101.68	-261.94	398.74

-3	-7	16	9.69	-450.32	450.32

-1	-7	16	46.72	-395.69	442.44

1	-7	16	631.65	661.21	362.21

3	-7	16	254.10	-576.44	576.44

-10	-6	16	1715.86	2313.18	376.94

-8	-6	16	2965.80	3393.41	372.32

-6	-6	16	2932.34	3515.22	259.12

-4	-6	16	238.51	-63.84	329.96

-2	-6	16	2795.34	3542.39	368.74

0	-6	16	1.56	529.95	279.08

2	-6	16	1892.00	3298.83	322.12

-9	-5	16	5762.91	6775.27	532.99

-7	-5	16	71.79	-270.55	354.67

-5	-5	16	5498.55	6569.32	444.99

-3	-5	16	2236.76	1843.06	358.33

-1	-5	16	665.51	-668.54	668.54

1	-5	16	40.98	202.66	460.72

3	-5	16	38.78	779.73	298.07

-10	-4	16	138.86	78.53	472.90

-8	-4	16	5454.79	6022.41	458.43

-6	-4	16	171.63	-332.82	332.82

-4	-4	16	0.26	-165.77	326.20

-2	-4	16	1619.53	125.16	577.59

0	-4	16	103.73	-130.72	514.46

2	-4	16	4640.95	5807.07	418.26

4	-4	16	420.94	77.52	388.00

-9	-3	16	1343.68	1996.93	356.50

-7	-3	16	534.93	582.17	340.00

-5	-3	16	165.47	-439.23	439.23

-3	-3	16	610.50	667.10	275.92

-1	-3	16	729.86	900.37	323.17

1	-3	16	71.50	-270.55	501.92

3	-3	16	142.72	148.45	503.35

-8	-2	16	1563.94	1870.29	421.01

-6	-2	16	0.32	-504.78	504.78

-4	-2	16	4.86	550.73	311.68

-2	-2	16	1677.00	-130.34	415.49

0	-2	16	313.12	-581.10	581.10

2	-2	16	1482.82	1223.21	411.69

4	-2	16	80.01	-523.77	523.77

-9	-1	16	1236.88	844.67	402.72

-7	-1	16	1539.63	2126.69	388.40

-5	-1	16	319.65	404.82	452.85

-3	-1	16	924.09	791.45	342.88

-1	-1	16	3.75	-422.40	422.40

1	-1	16	19.61	-521.26	521.26

3	-1	16	1248.76	-662.84	662.84

-8	0	16	9.24	-435.28	435.28

-6	0	16	566.31	885.66	313.85

-4	0	16	472.02	-386.57	386.57

-2	0	16	144.34	-810.74	810.74

0	0	16	1500.05	-594.60	594.60

2	0	16	3.74	-757.35	757.35

-7	1	16	1612.59	1438.06	436.41

-5	1	16	3.32	-495.11	495.11

-3	1	16	325.28	-402.33	402.33

-1	1	16	1147.40	-1016.83	1016.83

1	1	16	1639.30	1673.24	294.31

-6	2	16	144.09	-115.01	366.14

-4	2	16	5650.83	7056.01	515.06

-2	2	16	96.97	-576.43	576.43

0	2	16	409.78	-382.03	515.54

-3	3	16	538.76	430.67	331.04

-4	-10	17	7118.05	8236.06	546.31

-2	-10	17	68.58	-385.05	553.15

-7	-9	17	3343.64	4583.94	428.95

-5	-9	17	482.91	0.00	414.52

-3	-9	17	148.84	-370.36	465.38

-1	-9	17	681.75	755.96	377.98

-6	-8	17	614.41	703.77	328.18

-4	-8	17	2226.22	2742.01	398.46

-2	-8	17	237.74	-532.73	532.73

0	-8	17	3085.09	4053.76	453.67

-7	-7	17	1.29	154.03	321.46

-5	-7	17	29.45	-504.78	504.78

-3	-7	17	947.34	631.84	364.73

-1	-7	17	49.03	-475.76	475.76

1	-7	17	468.45	0.00	560.69

-8	-6	17	937.31	-613.09	618.04

-6	-6	17	43.08	-235.88	277.72

-4	-6	17	684.27	277.66	546.37

-2	-6	17	212.25	0.00	482.22

0	-6	17	801.69	1351.83	347.53

2	-6	17	1991.07	2491.10	373.36

-7	-5	17	1673.07	2324.84	391.27

-5	-5	17	192.34	-199.38	327.62

-3	-5	17	300.50	-275.12	418.09

-1	-5	17	160.89	69.92	317.42

1	-5	17	669.57	1231.22	351.11

-8	-4	17	849.05	1242.90	354.34

-6	-4	17	588.43	-425.61	535.26

-4	-4	17	35.64	-329.33	329.33

-2	-4	17	129.98	-513.02	513.02

0	-4	17	5748.99	6092.00	506.47

2	-4	17	12.58	0.00	566.76

-7	-3	17	805.41	662.23	408.08

-5	-3	17	1660.11	1413.25	385.54

-3	-3	17	5726.41	5737.13	441.78

-1	-3	17	409.83	-509.10	509.10

1	-3	17	34.16	-585.75	585.75

-6	-2	17	3245.44	3679.81	393.12

-4	-2	17	201.92	-141.86	315.27

-2	-2	17	28.36	-409.08	409.08

0	-2	17	1910.03	2258.00	385.55

2	-2	17	1943.23	-392.21	746.37

-7	-1	17	374.75	153.01	535.96

-5	-1	17	2.51	-556.73	556.73

-3	-1	17	2.37	-547.05	547.05

-1	-1	17	73.34	-431.68	431.68

1	-1	17	1442.75	426.14	407.03

-6	0	17	266.01	-351.81	351.81

-4	0	17	660.93	520.36	403.77

-2	0	17	1444.41	1445.65	382.66

0	0	17	6151.85	5832.42	368.48

-3	1	17	3353.27	3829.33	438.27

-4	-8	18	781.96	582.18	377.27

-5	-7	18	17.64	384.55	477.55

-3	-7	18	1587.98	1754.76	389.12

-1	-7	18	202.99	-78.53	523.42

-6	-6	18	3910.33	5069.01	305.82

-4	-6	18	40.16	-150.98	534.52

-2	-6	18	83.21	-306.52	519.47

-5	-5	18	9.10	-337.93	337.93

-3	-5	18	17.36	76.00	494.03

-1	-5	18	6.35	193.03	319.56

-6	-4	18	216.69	-230.02	363.63

-4	-4	18	2360.68	3202.23	302.20

-2	-4	18	29.76	-153.01	471.10

-5	-3	18	5828.79	6977.00	500.73

-3	-3	18	6920.47	6681.14	400.69

-1	-3	18	2825.65	4332.38	430.37

-4	-2	18	286.85	-76.51	528.79

-2	-2	18	892.33	82.85	345.80

Specimen 15-4027

2	0	0	16212.58	19700.76	332.86

4	0	0	7307.61	5558.49	185.77

6	0	0	41056.17	40682.88	849.43

8	0	0	18602.84	17753.19	477.01

10	0	0	23893.32	25495.05	678.40

-9	1	0	2539.48	2479.01	152.01

-7	1	0	27252.77	26101.93	775.81

-5	1	0	128.41	205.80	55.60

-3	1	0	147414.98	136529.56	1141.23

-1	1	0	5745.19	6781.70	167.74

1	1	0	2046.67	2476.45	74.24

3	1	0	32979.55	33142.77	536.71

5	1	0	28096.66	29568.28	659.38

7	1	0	18598.58	18793.12	456.60

9	1	0	657.81	579.51	99.01

-10	2	0	4377.26	4488.21	199.95

-8	2	0	4595.28	4286.03	154.52

-6	2	0	6042.66	6090.86	181.89

-4	2	0	899.56	863.98	55.63

-2	2	0	23057.86	20968.38	412.31

0	2	0	148.43	218.59	20.86

2	2	0	26080.66	22533.66	411.47

4	2	0	2393.43	2660.24	81.16

6	2	0	2737.35	2916.39	108.29

8	2	0	1434.82	1641.39	103.46

-9	3	0	102.81	29.83	232.57

-7	3	0	5.20	22.04	172.90

-5	3	0	8456.69	7886.53	226.42

-3	3	0	5116.34	4420.54	141.87

-1	3	0	1040.04	989.55	49.88

1	3	0	259.45	258.73	37.30

3	3	0	14758.37	13128.34	390.36

5	3	0	5919.68	5747.98	161.89

7	3	0	1409.30	1392.47	97.69

9	3	0	1604.47	1718.38	139.41

-8	4	0	11124.61	11263.14	343.04

-4	4	0	214.11	170.20	45.43

-2	4	0	377.51	343.17	45.78

0	4	0	1699.83	1643.05	145.29

2	4	0	84.67	11.19	86.45

4	4	0	4619.06	4453.99	138.68

6	4	0	2.78	38.99	145.44

8	4	0	2033.06	1954.15	119.42

-9	5	0	449.72	400.09	102.06

-7	5	0	10435.26	9999.80	324.97

-3	5	0	19607.16	18750.38	401.71

-1	5	0	4068.76	3969.78	112.83

1	5	0	466.69	389.64	51.54

3	5	0	377.75	434.71	52.90

5	5	0	102.50	90.52	67.47

7	5	0	584.51	581.20	87.82

-8	6	0	965.63	884.76	118.69

-6	6	0	10042.90	10670.30	318.14

0	6	0	1301.40	1322.54	57.16

2	6	0	959.52	872.37	69.19

4	6	0	8741.88	8100.93	240.63

6	6	0	3047.21	2706.13	125.24

8	6	0	6274.52	6462.48	219.46

-7	7	0	1573.34	1622.31	127.87

-5	7	0	3589.70	3611.11	138.50

1	7	0	13.39	65.77	53.90

3	7	0	348.02	299.39	68.49

5	7	0	569.03	618.50	80.36

7	7	0	3894.80	3584.00	172.78

-6	8	0	1843.62	1965.39	137.38

-4	8	0	9553.02	9666.89	268.72

-2	8	0	2295.68	2476.31	117.06

0	8	0	1318.78	1181.86	107.86

2	8	0	6608.28	5967.63	179.47

4	8	0	662.32	537.47	83.42

6	8	0	1211.73	1204.33	115.65

-5	9	0	3766.95	3627.64	185.32

-3	9	0	368.15	279.04	90.53

-1	9	0	11539.95	11580.40	337.01

1	9	0	6137.57	6008.77	189.93

3	9	0	1865.88	1723.99	122.80

5	9	0	3610.31	3417.56	169.03

-2	10	0	2636.07	2653.33	154.04

0	10	0	823.85	833.09	71.33

2	10	0	90.58	-11.87	81.37

-1	11	0	45.01	-34.24	164.42

-1	-11	1	206.37	254.95	93.91

1	-11	1	2.70	-133.57	188.83

3	-11	1	349.93	171.90	105.10

-4	-10	1	842.04	740.27	109.87

-2	-10	1	37.16	0.00	200.02

0	-10	1	1203.22	1202.73	147.70

2	-10	1	2830.05	3044.43	148.62

4	-10	1	2269.35	2676.68	163.18

-5	-9	1	1244.57	1351.87	124.13

-3	-9	1	2443.84	2239.12	139.46

-1	-9	1	909.07	807.46	84.10

1	-9	1	6505.26	6464.33	199.81

3	-9	1	16219.88	16562.06	520.89

5	-9	1	5906.95	6039.88	213.64

-6	-8	1	558.60	511.33	98.67

-4	-8	1	2062.44	2121.86	110.27

-2	-8	1	958.45	770.88	87.84

0	-8	1	2611.82	2525.14	80.38

2	-8	1	78.58	-68.14	152.56

4	-8	1	92.08	119.68	75.26

6	-8	1	264.95	269.54	91.20

-7	-7	1	2.38	0.00	150.86

-5	-7	1	6589.21	6316.96	190.68

-3	-7	1	14145.13	13311.02	380.02

-1	-7	1	46.48	147.14	55.26

5	-7	1	6322.37	6741.51	225.62

7	-7	1	3092.21	3013.75	166.28

-8	-6	1	569.81	660.53	105.79

-6	-6	1	6986.85	7200.60	227.43

-4	-6	1	1378.33	1403.74	87.52

-2	-6	1	28.82	-15.59	119.33

0	-6	1	25.38	60.01	39.65

2	-6	1	20537.17	20491.34	595.90

6	-6	1	3.06	79.67	54.58

8	-6	1	4071.91	4038.07	194.16

-7	-5	1	558.60	650.71	90.54

-5	-5	1	17721.85	16635.43	409.19

-3	-5	1	3632.57	3583.06	102.26

-1	-5	1	32985.40	29551.06	613.84

1	-5	1	28902.53	26841.47	603.53

3	-5	1	1487.57	1317.76	73.96

7	-5	1	9887.99	9439.77	312.31

9	-5	1	1909.41	1965.05	138.40

-8	-4	1	3742.76	4002.18	150.05

-6	-4	1	117276.88	118839.59	1572.05

-4	-4	1	21553.49	20229.04	548.25

-2	-4	1	8569.91	6739.95	200.28

0	-4	1	89927.09	81057.76	650.86

2	-4	1	168349.55	160768.06	1450.60

4	-4	1	145848.61	131670.61	1512.28

8	-4	1	22107.77	22436.64	583.76

-9	-3	1	9248.63	9293.62	277.86

-7	-3	1	47484.16	49633.09	1058.29

-5	-3	1	22956.08	23438.27	603.29

-3	-3	1	86143.28	80195.68	926.08

-1	-3	1	14134.39	13670.49	328.94

1	-3	1	89904.01	85151.09	862.15

3	-3	1	11619.97	11364.82	264.16

5	-3	1	9116.13	8324.29	228.18

7	-3	1	4333.24	3998.03	140.93

9	-3	1	2704.54	2635.78	160.83

-8	-2	1	3053.03	3135.21	133.73

-6	-2	1	14203.19	14100.54	356.82

-4	-2	1	4075.76	4479.37	142.13

-2	-2	1	6873.19	5930.90	153.46

0	-2	1	386.06	413.19	20.86

2	-2	1	18908.94	15771.45	359.28

4	-2	1	577.87	641.99	52.91

6	-2	1	2676.43	2573.94	108.28

8	-2	1	931.02	779.66	92.58

10	-2	1	704.60	624.60	114.61

-9	-1	1	67.74	52.89	175.27

-7	-1	1	2224.74	2313.02	110.63

-5	-1	1	5379.31	5548.34	169.05

-3	-1	1	638.74	662.52	48.51

-1	-1	1	395.79	475.73	23.75

1	-1	1	96.06	127.15	24.75

3	-1	1	20133.96	17122.56	406.37

5	-1	1	982.91	927.04	66.14

7	-1	1	1671.24	1574.13	100.08

9	-1	1	301.03	113.58	237.33

-10	0	1	7354.67	8154.28	242.63

-8	0	1	20035.50	20368.54	510.47

-6	0	1	10866.27	10702.20	317.73

-4	0	1	9989.02	9685.27	232.29

-2	0	1	1.90	30.51	70.85

2	0	1	750.96	691.91	48.53

4	0	1	3802.59	3422.00	106.74

6	0	1	1414.15	1327.82	83.79

8	0	1	548.03	419.11	87.14

10	0	1	460.32	494.35	100.36

-9	1	1	406.05	402.80	89.85

-7	1	1	3255.00	3202.45	117.80

-5	1	1	17616.71	18122.64	518.25

-3	1	1	5.56	-58.31	97.64

-1	1	1	85.33	64.76	24.75

1	1	1	83.11	138.00	28.48

3	1	1	19633.21	18614.43	424.06

5	1	1	345.06	395.03	62.05

7	1	1	2291.40	2536.93	122.16

9	1	1	561.59	437.41	101.05

-10	2	1	5067.29	5119.09	208.48

-8	2	1	25380.05	24690.96	590.70

-6	2	1	3878.04	3713.30	117.86

-4	2	1	5437.67	5280.24	156.50

-2	2	1	21341.63	20879.71	417.35

0	2	1	11151.63	9219.38	178.70

2	2	1	32647.12	26919.22	480.96

4	2	1	6622.72	5978.47	213.47

6	2	1	7236.87	7125.18	229.61

8	2	1	6510.67	6842.24	206.96

-9	3	1	918.79	1182.16	103.77

-7	3	1	334.47	327.53	75.95

-3	3	1	30120.89	29199.05	600.11

-1	3	1	2088.05	2068.39	63.85

1	3	1	61.60	90.52	36.28

3	3	1	136.02	247.16	45.77

5	3	1	1644.03	1642.20	88.22

7	3	1	1616.08	1829.15	112.29

9	3	1	2692.80	2756.95	159.48

-8	4	1	1333.16	1295.63	117.01

-4	4	1	7838.65	7730.35	216.83

-2	4	1	17.56	-125.78	125.78

0	4	1	2262.72	1700.05	52.80

2	4	1	788.24	671.59	53.93

4	4	1	419.51	416.74	59.34

6	4	1	2695.28	2803.80	119.13

8	4	1	1666.80	1774.76	136.70

-9	5	1	599.82	553.37	104.44

-7	5	1	9491.46	9240.80	312.95

-3	5	1	8168.62	8105.58	220.93

-1	5	1	9347.50	9294.23	265.85

1	5	1	3033.92	2935.26	92.03

3	5	1	0.70	61.02	46.78

5	5	1	81.54	-20.00	71.53

7	5	1	25809.79	25244.54	597.13

-8	6	1	93.47	128.83	203.75

-6	6	1	542.66	532.02	88.84

0	6	1	3604.61	3457.73	111.40

2	6	1	512.02	388.94	63.75

4	6	1	3042.06	2828.01	119.49

6	6	1	57.48	-147.81	181.04

-7	7	1	1842.22	2264.57	144.84

-5	7	1	5.15	-77.97	149.17

1	7	1	2666.92	2418.27	107.25

3	7	1	1121.03	1045.32	90.22

5	7	1	305.80	241.07	71.88

7	7	1	10786.58	10669.24	315.03

-6	8	1	3863.92	4033.39	183.29

-4	8	1	1938.66	1897.72	133.32

-2	8	1	153.24	499.73	77.64

0	8	1	16999.48	16619.23	329.23

2	8	1	857.84	865.45	92.24

4	8	1	9019.14	9020.25	260.18

6	8	1	18357.39	17474.16	561.00

-5	9	1	3079.02	3261.69	165.93

-3	9	1	22412.62	23965.36	620.21

-1	9	1	48106.39	49971.02	1222.82

1	9	1	5695.89	5613.06	191.59

3	9	1	34536.46	32758.32	717.83

5	9	1	6704.98	6393.83	226.60

-4	10	1	21686.96	22208.99	679.68

-2	10	1	2028.33	2210.76	138.07

0	10	1	3198.44	3046.31	115.32

2	10	1	145.62	93.91	195.62

-1	-11	2	1300.76	1436.65	125.49

1	-11	2	35.08	32.88	182.39

3	-11	2	2540.21	2722.30	174.05

-4	-10	2	1403.49	1551.70	136.35

-2	-10	2	3162.25	3081.90	158.83

0	-10	2	4237.31	4537.05	151.93

2	-10	2	74.52	88.48	82.38

4	-10	2	38.86	-39.33	76.96

-5	-9	2	556.32	140.04	214.98

-3	-9	2	10967.09	11249.78	330.51

-1	-9	2	9197.70	8792.52	252.42

1	-9	2	4845.20	4887.12	159.62

3	-9	2	3439.60	3496.32	159.86

5	-9	2	13385.48	13692.26	412.62

-6	-8	2	454.61	415.02	95.96

-4	-8	2	3409.59	3040.58	130.69

-2	-8	2	76423.36	70702.51	1260.12

0	-8	2	603.64	643.98	51.60

2	-8	2	23889.43	23423.17	544.78

4	-8	2	28423.40	28596.35	633.52

6	-8	2	6916.88	7309.61	231.04

-7	-7	2	8161.57	8602.73	259.75

-5	-7	2	62236.65	58775.82	1186.87

-3	-7	2	61245.07	60216.63	1110.05

-1	-7	2	28077.61	26839.12	712.49

5	-7	2	28547.84	29081.18	633.65

7	-7	2	5257.11	5351.43	206.12

-8	-6	2	1479.01	1626.06	129.91

-6	-6	2	19960.47	19501.76	490.76

-4	-6	2	6362.71	6585.34	188.73

-2	-6	2	471.55	295.02	56.63

0	-6	2	1043.00	1003.44	56.82

2	-6	2	168.51	205.12	50.86

6	-6	2	128.16	-192.57	192.57

8	-6	2	3587.16	3138.36	173.09

-7	-5	2	1413.90	1266.93	101.42

-5	-5	2	932.53	875.05	76.99

-3	-5	2	2550.19	2593.62	85.90

-1	-5	2	140.92	206.14	42.38

1	-5	2	1173.16	1082.24	60.05

3	-5	2	302.23	332.29	51.54

7	-5	2	1328.72	1288.85	117.35

9	-5	2	1564.76	1622.95	131.60

-8	-4	2	6489.85	6495.07	200.85

-6	-4	2	31825.76	31489.10	795.40

-4	-4	2	33.13	67.13	117.64

-2	-4	2	186.70	154.95	41.03

0	-4	2	335.18	340.03	29.00

2	-4	2	12236.97	12107.69	275.48

4	-4	2	1504.87	1414.45	79.73

8	-4	2	1178.78	1031.35	109.55

-9	-3	2	8478.35	9591.75	270.66

-7	-3	2	4035.51	3879.69	133.81

-5	-3	2	1923.53	1975.91	82.47

-3	-3	2	11157.95	10627.67	240.44

-1	-3	2	25694.28	24667.60	440.19

1	-3	2	59088.11	53636.20	694.68

3	-3	2	8956.70	7944.58	229.17

5	-3	2	4189.74	4237.54	120.94

7	-3	2	1745.83	1842.76	106.52

9	-3	2	1004.20	988.88	116.66

-8	-2	2	19958.50	20933.76	514.92

-6	-2	2	4198.32	4326.98	135.22

-4	-2	2	21619.36	21959.41	501.69

-2	-2	2	5375.69	5310.96	150.77

0	-2	2	868.24	866.73	87.91

2	-2	2	7108.08	6237.00	178.12

4	-2	2	365.08	371.64	53.24

6	-2	2	24712.25	21749.39	475.76

8	-2	2	65.58	77.64	161.71

-9	-1	2	79.94	-156.63	202.40

-7	-1	2	322.27	332.62	69.51

-5	-1	2	3084.39	3009.73	101.56

-3	-1	2	2631.65	2598.07	97.89

-1	-1	2	249.78	417.84	28.83

1	-1	2	13.73	106.79	33.90

3	-1	2	6137.57	5053.36	140.69

5	-1	2	272.40	253.96	54.93

7	-1	2	1.73	21.70	169.85

9	-1	2	972.75	1006.52	119.37

-10	0	2	429.73	515.37	90.53

-8	0	2	9075.58	9812.89	294.30

-6	0	2	2509.97	2427.42	97.08

-4	0	2	5742.36	5498.18	180.45

-2	0	2	1162.90	1156.05	49.91

0	0	2	130.35	174.87	18.09

2	0	2	9420.87	8836.61	193.07

4	0	2	8306.00	6858.23	221.88

6	0	2	17876.92	16046.45	407.12

8	0	2	1139.42	1002.54	98.02

-9	1	2	5.07	168.15	76.62

-7	1	2	2063.87	2165.53	105.19

-5	1	2	10050.26	10239.32	279.27

-3	1	2	9108.04	9111.14	213.20

-1	1	2	2033.40	2222.36	70.02

1	1	2	5577.68	5336.11	150.15

3	1	2	329.71	305.87	46.46

5	1	2	4570.50	4014.15	118.26

7	1	2	253.83	-21.70	191.22

9	1	2	9124.84	8452.07	286.65

-8	2	2	693.28	732.80	89.18

-6	2	2	1638.31	1477.21	85.16

-4	2	2	20.15	-37.97	95.26

-2	2	2	6426.02	6422.59	179.32

0	2	2	5472.34	5360.52	108.99

2	2	2	6062.59	5814.59	179.20

4	2	2	2722.21	2328.00	87.95

6	2	2	12139.39	12263.69	377.66

8	2	2	3821.53	4040.14	174.49

-9	3	2	293.75	88.83	170.54

-7	3	2	588.85	634.44	77.99

-3	3	2	6730.90	6420.26	217.22

-1	3	2	325.91	392.00	39.34

1	3	2	2992.68	2837.23	84.95

3	3	2	8892.74	7701.48	238.95

5	3	2	162.47	131.89	61.37

7	3	2	12538.37	12832.45	421.72

9	3	2	1631.01	1667.80	140.76

-8	4	2	83.66	-82.72	208.50

-4	4	2	1259.74	1215.45	73.95

-2	4	2	1766.14	1867.57	77.04

0	4	2	681.12	618.43	37.53

2	4	2	2709.95	2470.63	88.62

4	4	2	30671.08	25749.50	697.14

6	4	2	1348.69	1112.57	102.78

8	4	2	10363.32	11480.81	313.33

-9	5	2	5469.41	5641.78	220.73

-7	5	2	54282.91	55175.02	1281.26

-1	5	2	75461.73	72850.59	1088.93

1	5	2	105060.66	97826.58	1275.70

3	5	2	63192.70	51070.12	981.59

5	5	2	1879.41	1647.52	106.19

7	5	2	34933.09	33235.50	713.75

-8	6	2	3690.29	3781.62	176.49

-6	6	2	5898.51	6109.23	198.40

0	6	2	156071.83	142158.83	1696.15

2	6	2	906.38	804.47	82.07

4	6	2	1714.07	1766.13	103.13

6	6	2	754.53	682.62	98.34

-7	7	2	10096.80	10908.14	320.36

-5	7	2	1388.68	1576.16	115.32

-3	7	2	9457.19	9025.86	284.79

1	7	2	9903.44	9095.80	272.66

3	7	2	43.25	0.00	158.66

5	7	2	12579.26	12047.87	348.35

-6	8	2	1.68	-131.88	168.15

-4	8	2	331.32	488.91	87.48

-2	8	2	4070.97	3878.95	145.99

0	8	2	4.74	45.51	56.78

2	8	2	1139.54	1225.37	91.91

4	8	2	6010.69	5329.75	196.69

-5	9	2	2702.38	2693.63	156.75

-3	9	2	597.46	699.86	104.78

-1	9	2	2092.77	1947.31	132.99

1	9	2	1476.96	1370.64	117.02

3	9	2	413.97	486.21	81.04

-4	10	2	3596.06	3999.49	197.51

-2	10	2	4057.40	4174.38	199.25

0	10	2	1023.06	998.87	82.46

2	10	2	861.86	989.84	107.16

-1	-11	3	32696.79	33606.66	770.00

1	-11	3	10677.59	10560.40	325.18

3	-11	3	2390.52	2731.00	165.22

-4	-10	3	4771.03	4851.84	190.15

-2	-10	3	7463.87	8093.00	227.72

0	-10	3	3.70	-55.60	162.05

2	-10	3	475.07	533.35	98.67

4	-10	3	1789.36	1576.60	135.68

-5	-9	3	0.73	-82.38	184.08

-3	-9	3	901.56	987.88	82.41

-1	-9	3	409.49	415.02	78.32

1	-9	3	25.40	73.91	176.29

3	-9	3	2174.22	2464.78	138.42

5	-9	3	28.76	63.40	195.27

-6	-8	3	10267.47	11006.45	288.53

-4	-8	3	47.31	45.43	150.52

-2	-8	3	4342.34	4270.19	140.61

0	-8	3	14289.25	14680.17	419.48

2	-8	3	64.24	-157.98	190.19

4	-8	3	156.51	-104.76	206.13

6	-8	3	135.69	95.27	182.74

-7	-7	3	1133.31	1037.80	112.60

-5	-7	3	20615.27	20346.05	494.34

-3	-7	3	1108.69	1101.34	78.35

-1	-7	3	1502.62	1531.75	84.81

5	-7	3	28509.54	26917.57	621.59

7	-7	3	813.85	810.79	102.07

-8	-6	3	5.02	0.00	162.05

-6	-6	3	3738.75	3980.71	137.51

-4	-6	3	6707.39	6415.87	208.83

-2	-6	3	16745.30	16649.11	367.05

0	-6	3	361.24	400.89	34.49

2	-6	3	4167.29	4211.01	133.17

6	-6	3	853.36	939.35	92.24

8	-6	3	118.37	126.46	86.79

-7	-5	3	164.10	136.63	73.23

-5	-5	3	507.10	444.90	64.09

-3	-5	3	68.20	-102.05	102.05

-1	-5	3	373.69	328.92	50.53

1	-5	3	830.30	672.26	56.30

3	-5	3	6846.60	6328.81	203.43

7	-5	3	1.56	0.00	223.41

9	-5	3	24.45	105.43	182.39

-8	-4	3	3256.97	3292.84	139.51

-6	-4	3	12481.08	13456.87	369.98

-4	-4	3	10024.07	10363.50	273.18

-2	-4	3	767.74	834.45	50.88

0	-4	3	263.25	202.69	28.86

2	-4	3	144.68	175.29	41.36

4	-4	3	31984.88	29518.24	735.56

8	-4	3	6506.97	6101.80	212.34

-9	-3	3	323.99	451.28	85.44

-7	-3	3	360.04	380.09	76.97

-5	-3	3	2788.50	2906.21	96.09

-3	-3	3	3323.03	3263.20	102.98

-1	-3	3	3017.10	2899.70	89.42

1	-3	3	8421.09	8436.26	208.25

3	-3	3	1119.16	1022.50	61.74

7	-3	3	528.53	520.83	85.45

9	-3	3	3885.50	4257.77	192.12

-8	-2	3	695.27	651.09	88.85

-6	-2	3	1150.77	1217.09	82.09

-4	-2	3	201.44	290.24	46.45

-2	-2	3	9266.89	9587.55	286.42

0	-2	3	203.31	207.68	26.61

2	-2	3	242.31	195.99	42.72

4	-2	3	6342.90	5466.53	149.02

6	-2	3	22363.08	19703.26	471.64

8	-2	3	3604.97	2986.05	152.41

-9	-1	3	544.40	611.02	94.60

-7	-1	3	1461.96	1669.04	97.02

-5	-1	3	14056.90	14815.46	326.15

-3	-1	3	7684.22	7870.34	195.23

-1	-1	3	29.71	56.96	34.92

1	-1	3	939.11	955.94	48.53

3	-1	3	1910.27	1667.46	68.91

5	-1	3	117.75	149.85	55.94

7	-1	3	113.14	-207.15	207.15

9	-1	3	4120.84	3832.22	187.72

-10	0	3	4572.29	4649.00	193.19

-8	0	3	387.65	318.38	75.95

-6	0	3	3047.38	3336.28	107.29

-4	0	3	10097.46	10483.36	250.25

-2	0	3	752.57	792.55	46.14

0	0	3	368.62	326.88	28.64

2	0	3	2571.57	2315.06	70.33

4	0	3	25434.76	22166.42	568.69

6	0	3	4365.88	3922.11	132.81

8	0	3	9067.58	8572.23	236.03

-9	1	3	8989.43	9968.25	282.60

-7	1	3	21697.97	21645.78	490.65

-5	1	3	7828.77	8640.43	266.61

-3	1	3	46991.44	47910.36	719.06

-1	1	3	6922.46	7128.20	175.46

1	1	3	218831.42	242373.95	1569.54

3	1	3	87074.31	90886.46	1085.00

5	1	3	34524.70	28720.20	738.75

7	1	3	9089.64	7921.03	243.93

9	1	3	15.82	413.26	96.96

-8	2	3	543.02	538.80	80.02

-6	2	3	163409.58	165822.38	1852.53

-4	2	3	31461.14	32205.67	680.22

-2	2	3	23679.86	22577.71	494.50

0	2	3	89448.21	91781.83	1178.18

2	2	3	112561.51	120018.02	1225.19

4	2	3	76445.70	83346.17	1180.18

6	2	3	14632.00	12438.65	323.36

8	2	3	25232.84	23994.04	621.68

-9	3	3	6356.13	6647.28	219.46

-7	3	3	8386.08	8482.24	240.80

-3	3	3	23057.71	23239.93	578.63

-1	3	3	1534.46	1272.63	62.10

1	3	3	1120.74	1248.15	63.78

3	3	3	24047.40	23284.69	602.13

5	3	3	1028.46	945.94	83.77

7	3	3	84.52	-257.66	257.66

9	3	3	472.67	610.99	120.03

-8	4	3	100.01	-85.43	163.41

-6	4	3	871.44	953.98	85.12

-2	4	3	11101.98	11263.14	298.11

0	4	3	1313.09	1244.69	49.30

2	4	3	377.55	290.59	54.25

4	4	3	244.38	165.12	67.81

6	4	3	2490.89	2318.68	118.77

8	4	3	1960.50	1752.46	142.14

-9	5	3	1451.94	1501.13	139.06

-7	5	3	931.23	886.47	106.82

-1	5	3	3089.59	2803.20	101.86

1	5	3	374.60	273.30	61.37

3	5	3	12077.68	11738.19	353.79

5	5	3	90.43	135.27	70.86

7	5	3	242.42	172.91	93.58

-8	6	3	4022.86	4241.88	195.17

-6	6	3	151.47	203.42	76.28

-4	6	3	34.38	91.53	144.76

0	6	3	3843.64	3614.91	123.61

2	6	3	175.90	58.31	67.47

4	6	3	6375.99	6030.17	185.55

6	6	3	78.71	-197.99	216.97

-7	7	3	2661.99	3129.28	166.93

-5	7	3	21111.82	22696.36	601.28

-3	7	3	6834.32	7232.87	205.96

-1	7	3	947.64	929.92	83.43

1	7	3	466.74	456.73	73.92

3	7	3	1018.00	1066.94	88.18

5	7	3	5555.95	5192.22	195.64

-6	8	3	483.54	551.32	97.99

-4	8	3	1174.30	1356.92	112.94

-2	8	3	1107.07	1171.41	103.78

0	8	3	758.56	787.73	68.24

2	8	3	4042.99	3842.03	172.12

4	8	3	251.91	29.84	208.85

-5	9	3	653.82	610.34	110.54

-3	9	3	1437.51	1335.30	126.17

-1	9	3	2073.33	2295.65	146.21

1	9	3	12.94	-90.86	157.30

3	9	3	4.37	64.07	163.07

-2	10	3	1401.62	1416.65	131.59

0	10	3	5914.53	5976.72	159.42

2	10	3	312.34	468.22	101.37

-1	-11	4	17628.69	18852.41	586.72

1	-11	4	96.42	149.17	77.64

3	-11	4	3558.79	3909.23	188.35

-4	-10	4	464.11	511.99	86.12

-2	-10	4	1547.14	1760.42	119.40

0	-10	4	4729.08	4865.45	130.46

2	-10	4	9254.11	8967.27	285.98

4	-10	4	755.85	749.39	102.41

-5	-9	4	289.08	212.24	87.81

-3	-9	4	285.69	294.97	73.23

-1	-9	4	184.91	174.27	63.74

1	-9	4	405.31	423.15	77.31

3	-9	4	4936.24	4841.47	187.79

5	-9	4	395.90	334.65	83.07

-6	-8	4	7843.91	8393.73	230.84

-4	-8	4	799.89	915.63	87.15

-2	-8	4	6391.22	6199.80	200.55

0	-8	4	228.48	210.40	46.44

2	-8	4	229.99	168.50	71.54

4	-8	4	3397.87	3171.51	151.72

6	-8	4	4622.18	4675.64	201.33

-7	-7	4	23.50	-204.77	204.77

-5	-7	4	6.66	64.41	134.25

-1	-7	4	1680.64	1639.41	94.32

5	-7	4	13077.88	12399.64	431.17

7	-7	4	21.31	-66.11	174.59

-8	-6	4	536.59	611.70	90.19

-6	-6	4	2508.41	2418.98	119.12

-4	-6	4	0.13	17.63	52.55

-2	-6	4	4.47	15.59	46.44

0	-6	4	3848.83	4347.83	130.28

6	-6	4	4368.06	4136.14	173.84

8	-6	4	4066.37	3962.17	192.80

-7	-5	4	1580.80	1451.56	103.46

-5	-5	4	2740.91	2676.66	103.54

-3	-5	4	21209.84	21089.04	579.87

-1	-5	4	2626.72	2517.87	85.23

1	-5	4	6325.77	6720.12	187.81

3	-5	4	1268.59	1064.82	80.06

7	-5	4	2532.12	2679.48	143.86

9	-5	4	159.85	-145.44	223.76

-8	-4	4	29.53	76.28	69.50

-6	-4	4	17464.56	17885.01	421.39

-4	-4	4	14582.39	14491.78	329.23

-2	-4	4	4604.54	4923.61	147.60

0	-4	4	7964.50	7604.15	153.19

2	-4	4	2902.36	2977.90	93.05

4	-4	4	14.14	89.16	136.96

8	-4	4	14800.63	14096.99	401.94

-9	-3	4	25562.84	26954.89	635.21

-7	-3	4	17501.64	18104.21	450.53

-5	-3	4	11088.70	11131.25	301.18

-3	-3	4	17599.54	19562.24	478.84

-1	-3	4	2615.86	2850.81	94.45

1	-3	4	13781.37	12947.80	386.95

3	-3	4	9036.91	8623.18	260.68

7	-3	4	257.88	224.79	79.34

9	-3	4	3854.14	3677.88	178.53

-8	-2	4	861.12	1102.84	91.56

-6	-2	4	40423.00	42936.68	882.06

-4	-2	4	116107.19	126723.07	1302.15

-2	-2	4	331025.13	370724.31	2052.98

0	-2	4	3577.64	3598.40	235.52

2	-2	4	83437.05	79221.27	986.63

4	-2	4	58527.73	53421.68	952.37

6	-2	4	26848.20	22474.51	523.33

8	-2	4	7572.83	7284.93	224.32

-9	-1	4	5479.82	5785.33	192.26

-7	-1	4	6770.19	6932.34	203.67

-5	-1	4	47489.14	50014.74	872.39

-3	-1	4	22753.59	26057.26	528.82

-1	-1	4	5125.99	6033.81	171.01

1	-1	4	2431.77	2561.34	78.47

3	-1	4	970.66	915.21	60.38

5	-1	4	2327.92	2026.11	99.44

7	-1	4	6.27	98.31	166.79

9	-1	4	6978.12	6482.50	236.13

-8	0	4	1182.96	1301.73	96.32

-6	0	4	2364.42	2264.84	96.73

-4	0	4	3718.48	3953.18	122.34

-2	0	4	10386.95	11572.13	337.86

0	0	4	1277.79	1259.03	62.62

2	0	4	2497.24	2408.85	86.60

4	0	4	433.01	463.20	66.46

6	0	4	9.98	-38.99	72.55

8	0	4	90.34	259.01	87.81

-9	1	4	592.45	762.94	98.33

-7	1	4	1880.88	1819.90	104.16

-5	1	4	8597.38	8321.69	270.74

-3	1	4	4474.27	5052.39	148.94

-1	1	4	22.60	-58.31	95.26

1	1	4	4689.91	4896.97	143.56

3	1	4	11938.86	12016.52	307.56

5	1	4	519.13	673.10	80.37

7	1	4	717.60	827.41	95.63

9	1	4	1245.41	1187.68	125.14

-8	2	4	6137.76	6251.09	177.02

-6	2	4	17301.55	16655.26	427.00

-4	2	4	1389.04	1631.56	78.71

-2	2	4	595.09	597.92	50.87

0	2	4	1217.09	1308.42	45.58

2	2	4	1569.99	1802.88	76.35

4	2	4	5484.21	5830.90	176.42

6	2	4	1751.18	2047.70	113.99

8	2	4	1065.28	987.22	122.77

-9	3	4	720.46	601.89	112.92

-7	3	4	6905.01	7306.48	232.83

-3	3	4	511.88	615.82	57.65

-1	3	4	34022.13	35390.99	708.97

1	3	4	16807.80	17953.00	518.56

3	3	4	0.35	67.12	146.11

5	3	4	1663.68	1712.86	109.92

7	3	4	1748.82	1534.29	129.58

-8	4	4	14798.84	15077.41	516.47

-6	4	4	1106.61	1125.67	89.20

-2	4	4	3195.41	3076.42	109.00

0	4	4	1414.57	1457.99	54.40

2	4	4	12877.86	12231.57	345.21

4	4	4	176.32	244.79	72.22

6	4	4	14221.59	12731.48	444.34

8	4	4	29.11	-32.21	247.82

-7	5	4	1513.42	1517.52	119.05

-5	5	4	4607.03	4745.08	151.81

1	5	4	171.30	267.50	58.65

3	5	4	637.27	518.49	91.22

5	5	4	4085.10	3780.90	151.43

7	5	4	819.38	749.42	114.62

-6	6	4	984.21	1208.30	109.20

-4	6	4	52.99	76.96	59.67

0	6	4	3664.18	3473.67	130.72

2	6	4	302.67	112.90	205.47

4	6	4	1081.63	798.69	94.96

6	6	4	946.72	730.46	125.81

-7	7	4	689.10	782.27	113.59

-5	7	4	5906.14	6070.98	209.58

-3	7	4	23.17	0.00	143.06

-1	7	4	1984.20	1811.66	111.96

1	7	4	4395.54	3828.91	145.67

3	7	4	81.39	37.63	80.35

5	7	4	3103.11	2602.16	160.17

-6	8	4	4007.67	3941.30	197.88

-4	8	4	816.77	743.31	109.53

-2	8	4	820.81	977.98	100.38

0	8	4	6998.49	6836.43	154.98

2	8	4	205.27	227.15	83.74

4	8	4	997.01	904.09	117.00

-5	9	4	15.81	14.92	89.50

-3	9	4	3740.21	3703.19	183.28

-1	9	4	1670.78	1584.70	131.95

1	9	4	832.62	905.74	100.71

3	9	4	542.49	369.25	104.77

-2	10	4	454.55	628.95	117.65

0	10	4	13479.24	14088.29	292.89

-1	-11	5	3218.12	3261.60	168.32

1	-11	5	3214.30	3269.99	171.37

3	-11	5	7023.07	6950.25	256.49

-4	-10	5	330.23	448.56	85.44

-2	-10	5	141.46	-83.40	173.24

0	-10	5	1863.46	1985.91	91.79

2	-10	5	903.72	970.88	103.77

4	-10	5	64.42	33.90	168.83

-5	-9	5	6841.74	6420.25	207.63

-3	-9	5	514.89	607.97	74.26

-1	-9	5	3430.79	3636.87	138.16

1	-9	5	40.02	-8.48	66.11

3	-9	5	6210.82	6282.48	214.70

5	-9	5	282.27	323.11	91.54

-6	-8	5	445.66	347.20	95.62

-4	-8	5	2837.65	2715.80	120.48

-2	-8	5	48.50	-127.13	137.30

0	-8	5	21076.06	20952.32	764.18

2	-8	5	3721.58	3676.03	135.80

4	-8	5	910.39	805.07	104.11

6	-8	5	4513.95	4408.19	198.60

-7	-7	5	1382.97	1312.97	124.82

-5	-7	5	10.51	-71.53	71.53

-3	-7	5	23436.37	23514.12	493.60

-1	-7	5	28849.91	29159.04	759.77

5	-7	5	10162.46	9710.24	280.32

7	-7	5	327.59	451.27	101.71

-8	-6	5	25986.82	26494.26	626.70

-6	-6	5	46.07	-156.63	156.63

-4	-6	5	24630.03	23982.73	685.12

-2	-6	5	114464.95	121433.94	1472.50

0	-6	5	90859.38	92497.07	1417.51

6	-6	5	31852.52	29971.20	683.59

8	-6	5	7789.21	7682.08	262.66

-7	-5	5	4030.34	4075.33	147.71

-5	-5	5	41020.59	41284.03	895.22

-3	-5	5	49416.75	51655.30	910.18

-1	-5	5	42506.55	43695.42	808.03

1	-5	5	7084.97	6631.04	196.01

3	-5	5	1900.53	1813.60	93.65

7	-5	5	6197.39	5920.65	208.24

9	-5	5	4119.38	4028.16	203.65

-8	-4	5	7091.63	7290.83	207.01

-6	-4	5	6480.23	6898.80	224.07

-4	-4	5	1508.79	1651.36	77.02

-2	-4	5	1979.41	1984.37	76.03

0	-4	5	14061.32	14711.05	417.93

2	-4	5	717.57	686.43	60.37

6	-4	5	2044.44	1860.21	114.33

8	-4	5	12.11	90.52	79.67

-9	-3	5	83.21	16.27	83.40

-7	-3	5	605.02	573.08	79.69

-5	-3	5	1123.48	1090.57	72.25

-3	-3	5	6258.49	6573.23	177.68

-1	-3	5	2075.31	2322.96	74.01

1	-3	5	9691.56	10103.32	258.91

3	-3	5	3029.31	3014.16	100.85

7	-3	5	2057.39	1837.41	131.97

9	-3	5	2957.14	3090.79	177.12

-8	-2	5	3350.95	3544.89	138.84

-6	-2	5	41786.45	43642.42	904.06

-4	-2	5	271.56	378.06	49.17

-2	-2	5	103.64	80.01	32.89

0	-2	5	1783.08	1693.75	46.67

2	-2	5	15826.25	16378.36	482.59

4	-2	5	910.65	919.13	80.38

6	-2	5	1814.02	1622.98	106.52

8	-2	5	4221.26	3964.08	177.89

-9	-1	5	18964.10	20057.49	548.40

-7	-1	5	22862.79	23947.43	526.79

-5	-1	5	122.90	229.53	48.14

-3	-1	5	684.62	1053.80	57.66

-1	-1	5	459.16	529.05	45.10

1	-1	5	6.42	-34.58	91.19

3	-1	5	652.15	715.91	65.79

5	-1	5	31805.44	30166.66	809.63

7	-1	5	16389.49	15028.73	485.90

9	-1	5	107.17	-34.24	234.27

-8	0	5	5710.05	5858.89	171.91

-6	0	5	2033.92	2061.11	101.80

-4	0	5	22595.64	24391.44	608.59

-2	0	5	94.09	248.85	40.01

0	0	5	2220.65	1892.29	58.06

2	0	5	14.34	53.56	96.62

4	0	5	32760.78	32156.52	790.14

6	0	5	1706.26	1571.35	109.91

8	0	5	12.46	-60.34	175.61

-9	1	5	287.59	321.08	81.03

-7	1	5	1588.60	1501.77	100.07

-5	1	5	5420.61	5842.53	170.30

-3	1	5	8304.03	9615.51	265.06

-1	1	5	78.96	-11.87	104.76

1	1	5	5544.21	6369.77	177.57

3	1	5	106.47	48.14	54.58

5	1	5	1367.43	1299.84	102.78

7	1	5	390.50	374.66	92.56

9	1	5	5106.31	4704.22	217.30

-8	2	5	138.41	79.33	151.89

-6	2	5	884.77	1037.77	78.34

-4	2	5	24.35	68.48	42.04

-2	2	5	4909.02	5089.40	169.31

0	2	5	674.47	758.57	62.74

2	2	5	276.19	364.83	51.88

4	2	5	4745.06	5123.37	161.03

6	2	5	2318.36	2407.36	130.29

8	2	5	245.81	209.53	104.76

-9	3	5	2.00	-222.05	222.05

-7	3	5	1978.40	2061.34	114.33

-3	3	5	2469.91	2673.65	99.79

-1	3	5	849.61	837.40	63.76

1	3	5	1449.32	1348.57	84.14

3	3	5	1716.60	1717.75	99.07

5	3	5	8835.90	9068.47	299.69

7	3	5	5139.96	5494.23	213.94

-8	4	5	6.01	-86.79	86.79

-6	4	5	1541.72	1304.93	101.42

-2	4	5	7119.59	6752.20	218.36

0	4	5	7.95	-17.97	89.54

2	4	5	1564.75	1689.79	98.04

4	4	5	743.66	837.61	88.17

6	4	5	7752.27	8193.18	236.92

8	4	5	468.72	436.71	116.98

-7	5	5	684.55	758.88	99.01

-5	5	5	3300.52	3203.14	134.75

1	5	5	152.24	214.27	69.50

3	5	5	278.89	-164.10	188.85

5	5	5	10949.35	10401.71	295.37

7	5	5	1435.68	1965.45	149.57

-8	6	5	395.43	308.88	108.50

-6	6	5	10380.23	10042.78	345.94

-4	6	5	310.93	287.18	89.85

0	6	5	1118.47	1186.38	93.27

2	6	5	12047.37	11338.93	326.90

4	6	5	31621.41	30658.78	701.76

6	6	5	4207.10	4008.63	189.42

-7	7	5	13189.33	13712.98	447.52

-5	7	5	11173.53	11266.64	375.60

-3	7	5	28427.10	29551.87	682.15

-1	7	5	675.92	783.98	84.10

1	7	5	77431.94	73005.88	1467.99

3	7	5	15479.40	14242.30	408.90

5	7	5	6302.29	5702.73	216.71

-6	8	5	21348.63	20861.60	549.85

-4	8	5	103.52	184.09	90.52

-2	8	5	5576.75	5095.32	196.98

0	8	5	1215.03	1091.97	81.89

2	8	5	876.75	753.84	114.96

4	8	5	1861.86	1591.54	149.93

-3	9	5	336.28	796.42	114.60

-1	9	5	7851.24	7437.54	257.58

1	9	5	238.06	104.42	248.18

-1	-11	6	139.71	140.36	83.74

1	-11	6	2.59	-249.51	249.51

3	-11	6	4230.44	4004.62	195.51

-4	-10	6	5231.32	5306.27	199.35

-2	-10	6	3986.16	4505.15	178.56

0	-10	6	23783.92	25522.84	452.19

2	-10	6	21229.53	19294.97	588.08

4	-10	6	7254.83	7178.50	247.34

-5	-9	6	28754.84	29501.05	673.78

-3	-9	6	9054.95	9633.20	267.68

-1	-9	6	35240.41	36377.34	991.01

1	-9	6	25349.15	25559.95	604.74

3	-9	6	1670.03	1900.88	122.79

5	-9	6	4214.87	4078.42	193.14

-6	-8	6	1218.35	1057.84	109.55

-4	-8	6	2456.11	2467.64	117.75

-2	-8	6	571.96	519.83	74.26

0	-8	6	6894.71	7182.28	147.53

2	-8	6	181.84	160.70	66.79

4	-8	6	2447.81	2537.56	144.88

6	-8	6	101.18	69.50	196.63

-7	-7	6	1053.22	1266.01	108.86

-5	-7	6	4738.50	5028.20	155.56

-3	-7	6	51.16	53.23	59.67

-1	-7	6	4417.20	4351.21	146.74

5	-7	6	645.19	685.97	97.66

7	-7	6	208.84	285.13	102.73

-8	-6	6	33629.53	35245.66	1037.39

-6	-6	6	1014.79	1096.81	98.35

-4	-6	6	11023.18	11564.60	346.83

-2	-6	6	786.20	773.92	70.54

0	-6	6	8564.78	8464.81	243.72

6	-6	6	10329.34	10692.20	303.42

8	-6	6	946.22	967.47	120.38

-7	-5	6	3917.10	3767.40	140.56

-5	-5	6	2414.46	2573.21	108.26

-3	-5	6	16006.62	17472.62	392.03

-1	-5	6	68972.43	74451.73	1107.15

1	-5	6	14.02	0.00	108.82

7	-5	6	106.19	12.54	94.93

-8	-4	6	3337.53	3424.84	137.47

-6	-4	6	11274.06	11038.77	358.74

-4	-4	6	687.16	771.19	63.42

-2	-4	6	2865.21	3193.68	103.91

0	-4	6	1500.45	1532.42	52.35

2	-4	6	2277.12	2348.96	95.03

6	-4	6	230.64	357.01	77.30

8	-4	6	1701.72	1806.86	138.39

-9	-3	6	77.56	55.60	78.99

-7	-3	6	28.81	64.75	145.10

-5	-3	6	2477.88	2473.42	99.45

-3	-3	6	2287.54	2516.46	87.24

-1	-3	6	404.12	456.77	49.85

1	-3	6	3023.76	3268.92	99.16

3	-3	6	5852.26	5765.60	175.42

7	-3	6	380.50	180.38	96.63

9	-3	6	1648.60	1632.45	153.31

-8	-2	6	3541.83	3543.33	140.20

-6	-2	6	3812.18	3935.96	125.65

-4	-2	6	97.72	29.83	123.07

-2	-2	6	5663.68	6260.43	173.85

0	-2	6	80.95	92.22	29.00

2	-2	6	4066.98	4224.80	125.71

4	-2	6	11351.79	11759.67	295.73

6	-2	6	2876.70	2840.52	135.41

8	-2	6	8885.85	8426.72	262.10

-9	-1	6	181.99	150.87	88.15

-7	-1	6	5469.25	5722.74	174.64

-5	-1	6	1052.66	1161.73	72.25

-3	-1	6	11664.30	12503.18	305.85

-1	-1	6	796.40	904.61	54.27

1	-1	6	2859.55	3060.96	94.40

3	-1	6	493.57	503.56	65.45

5	-1	6	2.52	22.04	210.87

7	-1	6	10440.14	9611.15	292.58

9	-1	6	5314.08	5227.21	233.94

-8	0	6	4104.35	3952.72	147.35

-6	0	6	1364.53	1311.07	91.59

-4	0	6	4826.76	5282.65	140.37

-2	0	6	12920.61	14702.47	326.59

0	0	6	582.12	750.42	42.55

2	0	6	123.57	139.00	52.89

4	0	6	2670.06	2936.89	120.15

6	0	6	3384.03	3547.05	142.22

8	0	6	3417.29	3461.96	178.51

-9	1	6	3.51	112.89	74.24

-7	1	6	1716.05	1863.77	110.59

-5	1	6	17812.35	19675.18	448.40

-3	1	6	28.09	90.18	44.41

-1	1	6	102.22	124.09	44.75

1	1	6	215.26	297.35	54.25

3	1	6	547.47	630.05	73.92

5	1	6	5225.48	5222.20	163.40

7	1	6	4372.63	5007.68	196.91

9	1	6	4545.28	4680.11	223.70

-8	2	6	2329.84	2547.69	142.50

-6	2	6	1641.33	1626.63	101.77

-4	2	6	2421.61	2575.99	104.87

-2	2	6	15639.49	16954.24	386.47

0	2	6	3968.29	4337.91	153.38

2	2	6	9339.29	9090.75	312.57

4	2	6	16325.14	17260.23	460.68

6	2	6	11012.64	11663.76	360.05

8	2	6	10690.57	11121.59	342.15

-9	3	6	20774.81	21351.20	637.67

-7	3	6	3904.68	3597.46	161.59

-1	3	6	34174.72	35541.86	832.15

1	3	6	57436.86	59403.90	1106.91

3	3	6	8687.46	9245.45	277.28

5	3	6	71069.40	75251.05	1482.36

7	3	6	404.30	461.46	105.45

-8	4	6	1631.61	1470.38	142.46

-6	4	6	11476.28	11111.31	338.35

0	4	6	3621.87	3902.98	129.36

2	4	6	15292.31	16052.51	449.56

4	4	6	2769.74	2492.90	128.95

6	4	6	1.64	-152.90	226.46

-7	5	6	328.22	292.60	87.81

-5	5	6	2337.59	2278.00	133.34

1	5	6	708.08	736.88	90.88

3	5	6	11739.59	11948.99	348.27

5	5	6	447.98	362.12	95.62

7	5	6	226.26	151.21	102.05

-6	6	6	534.51	549.29	105.11

-4	6	6	2292.31	2377.65	142.16

-2	6	6	3075.53	3330.72	151.70

0	6	6	58.35	128.07	90.35

2	6	6	228.60	300.05	77.98

4	6	6	3246.00	3120.49	167.65

6	6	6	833.39	1002.37	131.91

-5	7	6	838.87	839.27	113.60

-3	7	6	55.20	-183.07	183.07

-1	7	6	54.24	158.32	66.79

1	7	6	1979.65	1844.08	131.62

3	7	6	4408.25	4444.17	192.49

5	7	6	827.07	884.70	114.95

-4	8	6	8065.48	8257.72	262.68

-2	8	6	2984.29	3055.27	166.61

0	8	6	727.26	778.05	73.35

2	8	6	5.31	199.00	83.74

4	8	6	307.27	82.05	104.76

-3	9	6	221.20	30.51	96.62

-1	9	6	7540.49	8079.70	266.03

1	9	6	798.29	725.99	125.80

-1	-11	7	2393.71	2772.82	162.17

1	-11	7	3886.23	3996.92	190.75

3	-11	7	2574.91	2719.20	175.74

-4	-10	7	7804.52	8356.58	248.11

-2	-10	7	11902.75	13317.60	377.80

0	-10	7	4075.72	4136.74	128.71

2	-10	7	1522.76	1559.87	123.46

4	-10	7	126.02	137.98	89.16

-5	-9	7	1875.74	1870.85	129.59

-3	-9	7	38.27	-141.03	141.03

-1	-9	7	4770.58	5057.90	177.95

1	-9	7	2358.02	2393.34	144.88

3	-9	7	26606.10	25603.82	681.06

5	-9	7	1805.77	1751.60	133.64

-6	-8	7	7048.66	6713.93	210.02

-4	-8	7	3141.95	3103.25	134.41

-2	-8	7	728.45	575.81	78.67

0	-8	7	764.11	947.88	84.78

2	-8	7	197.28	255.63	83.06

4	-8	7	122.59	61.02	172.56

6	-8	7	460.29	479.43	95.95

-5	-7	7	4973.25	4810.32	161.68

-3	-7	7	4618.40	4715.87	146.39

-1	-7	7	1230.38	1283.49	89.55

3	-7	7	6545.71	6315.79	198.11

5	-7	7	116.94	92.22	206.47

7	-7	7	97.69	306.48	85.43

-6	-6	7	59.70	-93.23	165.10

-4	-6	7	2706.52	2828.97	115.40

-2	-6	7	2061.83	1958.96	101.80

0	-6	7	103.02	-35.26	62.72

4	-6	7	1649.52	1673.68	121.44

6	-6	7	8200.24	7557.13	245.40

8	-6	7	5829.42	5334.63	240.75

-7	-5	7	121.97	48.82	201.04

-5	-5	7	2904.39	2883.19	121.52

-3	-5	7	4622.70	4877.96	143.72

-1	-5	7	2297.56	2455.85	95.71

1	-5	7	1461.32	1650.40	90.92

5	-5	7	1424.44	1419.14	118.37

7	-5	7	928.31	808.10	119.03

-8	-4	7	240.53	292.93	85.44

-6	-4	7	416.16	529.63	73.92

-4	-4	7	1468.32	1492.71	82.44

-2	-4	7	1010.55	1113.23	69.53

0	-4	7	584.54	552.96	45.18

2	-4	7	1263.58	1418.56	85.48

6	-4	7	5305.61	5609.42	203.43

8	-4	7	2289.07	2233.22	162.50

-9	-3	7	2932.94	2869.18	156.44

-7	-3	7	1536.92	1783.27	104.14

-5	-3	7	11848.04	12491.89	353.81

-3	-3	7	3298.40	3383.08	108.67

-1	-3	7	3032.91	3314.89	101.87

1	-3	7	1846.16	1928.06	88.23

3	-3	7	3753.36	4049.98	130.39

7	-3	7	2541.32	2407.24	156.75

9	-3	7	2776.33	2927.96	195.42

-8	-2	7	8760.81	8899.81	262.21

-6	-2	7	4056.26	4103.74	132.10

-4	-2	7	15.82	-49.84	132.22

-2	-2	7	0.91	-17.29	41.36

0	-2	7	5346.99	5508.19	118.11

2	-2	7	17350.18	16931.97	406.06

4	-2	7	142.30	174.60	73.57

6	-2	7	12355.44	12232.52	368.71

8	-2	7	5585.69	5605.11	222.76

-9	-1	7	14400.30	14933.17	411.49

-7	-1	7	1303.84	1362.17	97.35

-5	-1	7	8060.66	8245.25	241.25

-3	-1	7	181.24	78.66	143.42

-1	-1	7	200522.08	235035.13	1997.19

1	-1	7	25603.62	28109.34	698.11

3	-1	7	16979.66	16987.71	427.60

5	-1	7	21207.98	20797.59	540.54

7	-1	7	4272.30	4320.19	195.54

9	-1	7	9077.35	9606.38	310.65

-8	0	7	32892.84	34368.32	993.44

-6	0	7	669.98	730.44	79.35

-4	0	7	54653.06	59072.05	1056.02

-2	0	7	104409.09	116717.13	1424.32

0	0	7	55947.76	59705.72	714.93

2	0	7	22596.28	23048.57	680.29

4	0	7	319.97	308.88	82.05

6	0	7	23041.02	24666.43	628.34

8	0	7	2768.57	2985.10	183.22

-9	1	7	1996.82	2084.91	140.44

-7	1	7	2873.94	2848.35	133.03

-5	1	7	7357.86	8204.52	260.49

-3	1	7	235.72	268.53	55.94

-1	1	7	3012.80	3414.88	113.74

1	1	7	8364.91	8576.59	249.13

3	1	7	52.53	-105.44	180.02

5	1	7	251.13	344.81	83.74

7	1	7	95.41	0.00	234.94

-8	2	7	3.30	-148.15	164.76

-6	2	7	1362.86	1272.63	100.06

-4	2	7	5776.93	5834.77	172.64

-2	2	7	11013.06	12068.40	352.64

0	2	7	1566.23	1652.16	64.41

2	2	7	130.55	117.31	66.79

4	2	7	3523.38	3599.28	141.21

6	2	7	258.87	-149.52	265.47

8	2	7	277.25	-73.91	308.53

-7	3	7	6003.30	5826.18	200.42

-5	3	7	10057.58	10113.65	378.41

-1	3	7	1.59	-161.71	161.71

1	3	7	761.49	951.57	82.75

3	3	7	2065.80	2436.01	117.73

5	3	7	203.04	143.75	220.71

7	3	7	362.67	460.09	116.97

-8	4	7	675.47	649.01	106.13

-6	4	7	601.36	585.93	98.67

-4	4	7	3656.15	4131.70	142.92

0	4	7	9938.70	10520.51	305.27

2	4	7	5582.59	5675.94	170.54

4	4	7	346.69	380.08	83.41

6	4	7	629.41	745.97	125.80

-7	5	7	31031.29	30361.09	764.16

-5	5	7	740.51	691.76	98.00

-3	5	7	9365.20	9171.45	271.09

1	5	7	38.11	194.94	68.48

3	5	7	8017.41	8243.48	236.25

5	5	7	2032.58	2265.69	164.19

-6	6	7	31.87	-172.22	172.22

-4	6	7	1728.03	1435.50	137.38

-2	6	7	4123.88	4217.72	177.89

0	6	7	3098.07	3201.86	182.07

2	6	7	28.82	0.00	195.95

4	6	7	10488.54	10770.94	326.84

-5	7	7	2328.61	2362.85	151.30

-3	7	7	16.03	66.11	168.49

-1	7	7	2.52	95.94	166.12

1	7	7	822.34	891.16	108.85

3	7	7	7.14	-140.01	232.56

-4	8	7	2508.40	2552.23	171.66

-2	8	7	3238.90	3468.02	178.15

0	8	7	41.09	-42.15	62.70

2	8	7	332.26	148.84	252.25

-1	9	7	64.13	238.33	77.97

-1	-11	8	220.36	33.90	168.84

1	-11	8	5968.95	6163.65	232.64

-4	-10	8	2980.13	3122.58	163.22

-2	-10	8	1157.92	1086.95	112.59

0	-10	8	333.94	351.46	63.99

2	-10	8	3414.34	3468.67	184.96

4	-10	8	1495.74	1401.06	138.72

-5	-9	8	19.06	0.00	160.69

-3	-9	8	50.40	66.11	73.91

-1	-9	8	891.81	1109.26	110.89

1	-9	8	4833.04	5357.57	195.93

3	-9	8	3911.91	3896.28	184.65

5	-9	8	3702.24	3358.44	194.46

-6	-8	8	182.28	159.35	88.83

-4	-8	8	563.77	553.72	76.97

-2	-8	8	2713.34	2853.31	126.92

0	-8	8	487.54	353.29	186.83

2	-8	8	293.92	122.06	82.39

4	-8	8	4168.52	4040.89	189.42

6	-8	8	4966.23	4581.13	223.05

-7	-7	8	8641.64	8112.51	238.34

-5	-7	8	6195.28	6853.98	201.16

-3	-7	8	397.05	517.75	72.90

-1	-7	8	5671.21	5368.12	159.35

3	-7	8	1175.16	1390.86	113.95

5	-7	8	150.53	111.20	94.59

7	-7	8	30.20	78.65	83.06

-6	-6	8	3518.89	3687.18	142.57

-4	-6	8	1946.77	2015.00	105.18

-2	-6	8	14857.94	14399.90	414.15

0	-6	8	628.32	613.43	73.25

4	-6	8	490.47	467.24	87.14

6	-6	8	7520.83	7434.57	242.61

8	-6	8	673.85	611.35	139.36

-7	-5	8	16482.47	17212.04	494.16

-5	-5	8	316.19	260.06	69.85

-3	-5	8	11.70	19.32	135.61

-1	-5	8	12517.65	13084.83	375.34

5	-5	8	37.13	162.39	78.65

7	-5	8	4618.55	4560.84	207.76

-8	-4	8	28821.51	29375.15	670.39

-6	-4	8	39188.11	39410.81	994.50

-4	-4	8	35020.68	36116.09	866.82

-2	-4	8	23315.12	24603.90	703.59

0	-4	8	112516.97	115841.47	1139.35

2	-4	8	40036.30	40386.97	953.51

6	-4	8	1198.56	1252.79	119.38

8	-4	8	7232.72	7475.60	267.69

-7	-3	8	6273.21	6489.35	177.72

-5	-3	8	14509.14	15665.43	411.39

-3	-3	8	8372.01	8838.62	303.59

-1	-3	8	1562.83	1605.08	84.14

1	-3	8	0.14	-75.60	162.73

7	-3	8	2887.99	2854.96	167.96

-8	-2	8	405.10	321.09	99.68

-6	-2	8	0.00	44.41	66.45

-4	-2	8	1961.00	2059.98	96.03

-2	-2	8	1033.69	1136.94	74.62

0	-2	8	20008.63	21550.19	836.38

2	-2	8	1379.83	1463.37	93.28

4	-2	8	2393.20	2405.76	119.44

6	-2	8	483.68	375.01	104.09

8	-2	8	170.88	135.61	109.17

-9	-1	8	750.53	822.31	116.65

-7	-1	8	1856.68	1920.47	107.88

-5	-1	8	15737.65	15994.57	431.01

-3	-1	8	32.12	-72.21	135.27

-1	-1	8	291.99	34.92	108.16

1	-1	8	12482.48	13338.52	378.75

3	-1	8	488.87	526.93	77.99

5	-1	8	320.08	-81.37	215.30

7	-1	8	283.96	362.78	100.02

-8	0	8	34758.91	32831.79	724.71

-6	0	8	3512.53	3417.81	131.38

-4	0	8	5712.65	5975.25	157.01

-2	0	8	102.53	149.85	62.04

0	0	8	3264.87	3274.55	83.43

2	0	8	13475.24	13591.32	398.86

4	0	8	1639.69	1637.74	108.55

6	0	8	12263.37	12836.30	397.19

8	0	8	717.35	986.05	125.46

-9	1	8	6141.86	6287.75	227.57

-7	1	8	4602.84	4736.51	180.98

-5	1	8	1426.49	1475.87	100.40

-3	1	8	37530.46	38371.54	923.76

-1	1	8	29464.39	31393.27	825.14

1	1	8	7348.06	7253.76	245.86

3	1	8	99.29	95.61	181.72

5	1	8	30.19	-214.94	214.94

7	1	8	3569.05	4081.66	199.21

-8	2	8	2422.35	2247.02	149.28

-6	2	8	9073.92	9339.30	269.36

-4	2	8	5286.33	4985.64	152.19

-2	2	8	4168.52	4549.23	143.65

0	2	8	4598.07	4725.95	103.39

2	2	8	1065.83	1077.48	92.25

4	2	8	20795.43	22391.21	590.01

6	2	8	655.74	538.12	113.25

8	2	8	668.68	678.49	139.70

-7	3	8	4539.94	4741.93	187.07

-5	3	8	549.41	631.03	87.82

1	3	8	1174.22	1336.98	96.66

3	3	8	23.89	-162.39	187.48

5	3	8	3936.67	4171.66	187.37

7	3	8	736.62	726.66	134.96

-8	4	8	192.59	57.30	93.57

-6	4	8	0.58	12.20	82.72

-4	4	8	2539.16	2463.40	139.12

0	4	8	1441.42	1454.44	107.86

2	4	8	1494.50	1713.91	125.84

4	4	8	341.40	381.77	101.72

6	4	8	806.63	925.38	130.89

-7	5	8	887.60	992.89	112.92

-5	5	8	95.65	146.12	78.99

-3	5	8	176.39	-57.97	183.08

-1	5	8	189.49	225.12	86.79

1	5	8	59.46	58.65	207.14

3	5	8	638.27	829.05	104.44

5	5	8	17.48	-29.16	99.67

-6	6	8	318.68	110.53	229.87

-4	6	8	6799.84	7245.22	241.20

-2	6	8	2496.74	2506.61	156.07

0	6	8	28.14	85.91	56.94

2	6	8	387.05	486.20	99.34

4	6	8	833.91	943.70	131.91

-5	7	8	2785.02	2611.79	176.09

-3	7	8	3.23	-251.55	251.55

-1	7	8	737.78	791.77	114.95

1	7	8	161.58	-71.54	189.18

3	7	8	720.52	908.06	122.41

-2	8	8	15011.68	16385.33	491.94

0	8	8	1588.86	1588.12	117.86

2	8	8	10613.51	10530.38	321.99

-1	-11	9	19.60	-70.18	164.76

1	-11	9	320.25	339.72	108.16

-2	-10	9	1892.60	2048.53	133.31

0	-10	9	3.73	-8.35	54.45

2	-10	9	821.80	690.40	104.44

4	-10	9	5297.82	5202.05	227.81

-5	-9	9	488.76	-61.37	256.33

-3	-9	9	1495.58	1465.95	123.12

-1	-9	9	2992.33	3282.56	165.60

1	-9	9	7700.00	8048.73	248.09

3	-9	9	3534.98	3693.76	188.01

5	-9	9	4603.28	4412.51	218.61

-6	-8	9	19493.85	18594.47	545.55

-4	-8	9	34105.85	35025.09	1024.62

-2	-8	9	32347.95	35013.96	1019.10

0	-8	9	10969.22	11414.97	243.63

2	-8	9	17515.23	16287.12	534.28

4	-8	9	24275.39	23844.48	666.26

6	-8	9	953.10	965.43	139.37

-5	-7	9	34476.75	34031.11	1007.86

-3	-7	9	9287.48	8993.97	254.46

-1	-7	9	4728.96	4811.31	157.24

1	-7	9	6448.03	6699.02	205.24

3	-7	9	581.59	725.29	97.32

5	-7	9	1674.91	1795.98	141.10

7	-7	9	2746.75	2340.94	189.99

-6	-6	9	42.14	184.43	61.70

-4	-6	9	10054.51	9565.47	295.06

-2	-6	9	948.42	862.77	85.12

0	-6	9	3536.89	3601.85	138.51

4	-6	9	48.77	-131.20	131.20

6	-6	9	459.48	646.59	98.67

-7	-5	9	17366.23	16603.74	504.77

-5	-5	9	391.66	360.43	73.24

-3	-5	9	1854.69	1982.70	106.19

-1	-5	9	6200.66	6256.15	177.42

5	-5	9	551.82	459.44	93.92

7	-5	9	911.08	1103.77	138.69

-8	-4	9	17750.43	16622.57	527.90

-6	-4	9	353.01	390.26	72.56

-4	-4	9	26933.87	27515.31	813.68

-2	-4	9	27642.90	29554.09	805.37

0	-4	9	18735.28	19962.49	474.21

6	-4	9	8620.16	8338.80	257.99

8	-4	9	890.30	992.53	137.33

-7	-3	9	6754.21	6967.18	206.28

-5	-3	9	7793.99	7723.22	227.16

-3	-3	9	93.94	80.69	145.44

-1	-3	9	5025.48	5508.72	149.83

1	-3	9	272.18	107.82	165.46

5	-3	9	9410.50	9226.31	291.08

7	-3	9	42.96	-36.95	218.67

-8	-2	9	5834.72	5695.66	204.14

-6	-2	9	13365.45	13950.30	440.55

-4	-2	9	799.72	934.29	78.00

-2	-2	9	3089.05	3107.16	118.81

0	-2	9	104.43	99.39	46.72

2	-2	9	5313.67	5210.56	161.37

4	-2	9	5238.38	5157.63	190.19

6	-2	9	1472.09	1858.98	144.49

8	-2	9	2746.63	2760.65	192.03

-7	-1	9	3288.13	3124.21	149.34

-5	-1	9	6959.39	7196.08	201.24

-3	-1	9	1015.19	1103.28	86.15

-1	-1	9	906.13	1044.57	81.06

1	-1	9	55.89	-47.12	67.80

3	-1	9	331.52	305.49	81.37

5	-1	9	2304.81	2362.32	155.38

7	-1	9	932.51	929.49	119.70

-8	0	9	4056.06	4227.62	174.48

-6	0	9	1534.37	1306.94	114.31

-4	0	9	8.38	67.46	169.51

-2	0	9	1.39	21.02	147.81

0	0	9	2721.76	2642.67	234.35

2	0	9	8344.45	8776.15	287.03

4	0	9	731.89	891.15	107.49

6	0	9	1660.31	1760.03	142.46

8	0	9	315.64	352.94	125.78

-7	1	9	4.78	-116.62	179.68

-5	1	9	1748.44	1808.78	108.89

-3	1	9	2014.70	2133.40	113.32

-1	1	9	2066.34	2292.59	112.31

1	1	9	285.39	416.01	74.25

3	1	9	2494.28	2631.34	142.85

5	1	9	726.17	718.87	107.83

7	1	9	4180.72	4733.85	215.53

-8	2	9	89.38	-67.13	195.96

-6	2	9	1433.46	1624.32	119.39

-4	2	9	8012.01	7902.54	249.56

-2	2	9	3442.86	3655.91	142.91

0	2	9	1245.96	1335.61	87.85

2	2	9	914.03	1023.47	102.08

4	2	9	1290.39	1625.57	133.63

6	2	9	64.31	-231.89	231.89

-7	3	9	307.97	212.92	101.04

-5	3	9	1265.86	1310.50	114.63

-3	3	9	194.03	359.38	88.15

1	3	9	12.07	-192.90	192.90

3	3	9	281.37	212.92	107.14

5	3	9	2659.99	2469.64	176.09

7	3	9	7768.34	8391.10	301.34

-6	4	9	8.99	-67.12	195.61

-4	4	9	42.11	-29.83	217.99

-2	4	9	6621.26	6719.58	218.47

0	4	9	6713.61	7129.86	234.10

2	4	9	20336.89	20158.80	604.64

4	4	9	3092.73	3369.53	186.63

6	4	9	9570.51	10234.48	325.64

-7	5	9	461.54	323.46	99.68

-5	5	9	14863.25	14957.39	443.37

-3	5	9	4892.68	4823.08	200.66

-1	5	9	62879.55	63479.39	1501.49

1	5	9	9447.06	9671.94	267.93

3	5	9	6392.72	6767.00	248.29

5	5	9	4519.28	4902.21	230.14

-6	6	9	81.90	181.72	96.62

-4	6	9	4173.78	4316.84	197.89

-2	6	9	4256.58	4337.10	195.18

0	6	9	93.93	14.77	165.36

2	6	9	601.90	699.17	116.64

4	6	9	2219.78	2494.30	174.70

-3	7	9	2546.38	2573.94	179.81

-1	7	9	9387.17	9299.88	298.79

1	7	9	1344.25	1243.29	137.35

3	7	9	3.71	-107.47	107.47

0	8	9	516.67	451.63	83.53

-2	-10	10	458.74	466.89	102.74

0	-10	10	1297.60	1208.15	83.64

2	-10	10	1798.91	2259.68	156.71

4	-10	10	830.03	885.02	118.68

-3	-9	10	10227.00	10643.73	352.04

-1	-9	10	2187.78	2257.38	143.16

1	-9	10	63.83	78.99	78.99

3	-9	10	148.54	187.82	75.60

5	-9	10	1109.04	1028.88	145.48

-4	-8	10	3021.33	3158.39	159.50

-2	-8	10	2808.31	3002.11	149.99

0	-8	10	3700.13	3599.07	119.53

2	-8	10	2813.89	2749.79	160.16

4	-8	10	14883.59	14901.85	458.63

6	-8	10	1337.76	1134.41	152.27

-5	-7	10	1380.56	1403.16	123.12

-3	-7	10	14483.70	14670.01	470.24

-1	-7	10	54.25	73.91	75.94

1	-7	10	7827.68	7743.12	230.12

3	-7	10	5540.71	5430.92	211.91

5	-7	10	482.22	615.73	120.03

-6	-6	10	3531.21	3945.09	169.03

-4	-6	10	16.83	25.43	154.25

-2	-6	10	308.46	266.49	73.57

0	-6	10	177.65	97.30	75.60

2	-6	10	2809.01	2915.23	151.00

4	-6	10	1093.20	1253.76	127.85

6	-6	10	1595.44	1713.47	140.08

-7	-5	10	2180.52	2010.45	134.35

-5	-5	10	3124.65	3318.29	135.76

-3	-5	10	14.63	70.85	158.66

-1	-5	10	240.73	301.07	74.93

3	-5	10	666.23	145.13	254.99

5	-5	10	116.00	221.04	81.71

7	-5	10	631.33	703.91	126.81

-8	-4	10	6379.07	5867.08	209.94

-6	-4	10	1192.96	1144.99	100.73

-4	-4	10	24.80	23.73	176.97

-2	-4	10	4.25	79.67	60.68

0	-4	10	1490.92	1563.74	103.12

4	-4	10	4285.77	4022.17	188.07

6	-4	10	8039.26	8583.47	272.52

8	-4	10	3.49	62.04	104.42

-7	-3	10	6990.21	6771.84	215.10

-5	-3	10	35.38	-205.78	205.78

-3	-3	10	383.88	458.75	75.95

-1	-3	10	958.68	926.20	85.12

1	-3	10	4443.73	4371.70	151.79

3	-3	10	134.80	116.96	87.81

5	-3	10	4353.14	4118.09	194.18

7	-3	10	1467.11	1728.32	154.31

-8	-2	10	2460.88	2202.61	148.60

-6	-2	10	1138.48	1155.48	111.92

-4	-2	10	63.48	94.59	160.36

-2	-2	10	16966.15	17524.22	464.48

0	-2	10	30.03	70.35	44.46

2	-2	10	1359.93	1550.72	110.57

4	-2	10	1029.68	1188.64	127.51

6	-2	10	3978.15	4278.25	198.89

8	-2	10	164.61	313.94	116.96

-7	-1	10	4209.40	4050.42	177.55

-5	-1	10	7089.29	6962.89	209.37

-3	-1	10	1519.41	1497.62	99.05

-1	-1	10	49.40	139.68	65.77

1	-1	10	1336.41	1198.66	97.01

3	-1	10	81.93	231.21	76.62

5	-1	10	711.13	713.78	136.65

7	-1	10	4874.10	5101.94	237.63

-8	0	10	7083.90	6884.84	242.25

-6	0	10	798.86	776.89	99.36

-4	0	10	2705.03	2582.10	121.49

-2	0	10	2121.67	2553.80	122.82

0	0	10	5066.13	5553.19	119.40

2	0	10	10945.81	11696.17	345.07

4	0	10	13169.82	13222.02	405.11

6	0	10	6099.91	6631.92	246.22

-7	1	10	38075.28	37135.51	824.40

-5	1	10	8371.68	7776.42	228.81

-3	1	10	9208.30	9617.31	306.12

-1	1	10	34526.02	36603.62	1004.30

1	1	10	38867.88	40227.98	1096.72

3	1	10	37276.52	42093.11	1173.06

5	1	10	56.45	63.06	94.93

7	1	10	7063.95	7558.24	291.09

-8	2	10	8252.27	7855.26	264.73

-6	2	10	11299.44	11030.89	315.73

-4	2	10	10098.66	10278.17	290.84

-2	2	10	5279.22	5386.95	192.23

0	2	10	17250.65	18382.73	381.30

2	2	10	28.20	0.00	221.38

4	2	10	100.36	-33.90	217.99

6	2	10	28.39	150.86	105.09

-7	3	10	1192.14	953.64	137.35

-5	3	10	247.32	356.67	93.91

-3	3	10	45.78	-225.45	225.45

-1	3	10	10048.31	10481.40	348.30

1	3	10	4849.46	4662.60	193.54

3	3	10	4317.21	4320.97	195.19

5	3	10	214.14	154.26	278.35

-6	4	10	221.78	189.18	94.93

-4	4	10	8800.13	8520.35	259.71

-2	4	10	131.02	63.40	195.28

0	4	10	600.35	607.27	72.88

2	4	10	435.44	474.00	108.50

4	4	10	2161.74	2217.15	169.27

-5	5	10	3057.56	3230.59	184.92

-3	5	10	911.74	911.52	108.85

-1	5	10	35.08	-187.48	187.48

1	5	10	6706.76	6607.49	242.19

3	5	10	826.95	794.49	137.67

-4	6	10	771.25	781.59	115.29

-2	6	10	935.65	1008.83	112.24

0	6	10	1108.17	1268.03	99.08

2	6	10	1048.57	985.46	135.98

-3	7	10	12146.24	11612.63	351.35

-1	7	10	3028.95	3128.63	199.50

1	7	10	3662.27	3826.15	208.70

-2	-10	11	1094.12	996.68	128.87

0	-10	11	1036.63	978.91	92.41

2	-10	11	847.41	925.05	120.04

-3	-9	11	779.48	859.61	112.24

-1	-9	11	1438.28	1227.77	124.81

1	-9	11	2457.72	2486.79	163.18

3	-9	11	345.52	362.10	114.60

-4	-8	11	2079.69	1985.23	142.48

-2	-8	11	261.64	206.82	83.74

0	-8	11	225.79	235.89	63.81

2	-8	11	2539.14	2533.34	163.87

4	-8	11	6175.36	6156.29	245.87

-5	-7	11	17.43	-151.54	184.42

-3	-7	11	823.38	810.13	103.09

-1	-7	11	3816.43	3856.43	166.33

1	-7	11	300.63	295.99	94.25

3	-7	11	1258.69	1199.88	131.93

-6	-6	11	6.14	-182.39	196.97

-4	-6	11	1921.51	2053.40	134.68

-2	-6	11	1058.68	1105.25	100.05

0	-6	11	2.64	52.36	116.66

2	-6	11	42.74	-30.85	212.56

4	-6	11	7814.02	8080.31	268.10

6	-6	11	953.21	1076.31	135.64

-7	-5	11	7239.93	7271.62	228.68

-5	-5	11	5526.33	5475.21	194.96

-3	-5	11	1796.20	1788.42	119.75

-1	-5	11	864.71	815.24	102.75

3	-5	11	1683.25	1552.82	135.00

5	-5	11	360.85	465.51	107.82

7	-5	11	760.67	860.59	135.97

-6	-4	11	1133.50	1109.67	108.86

-4	-4	11	538.42	486.92	95.62

-2	-4	11	1204.09	1237.26	110.91

0	-4	11	1239.05	1174.86	117.69

4	-4	11	16040.89	16203.32	456.49

6	-4	11	3429.38	3268.49	197.49

-7	-3	11	3243.00	3367.54	170.36

-5	-3	11	11304.14	11222.73	345.45

-3	-3	11	39118.13	39732.65	1066.76

-1	-3	11	2953.77	3129.38	144.57

1	-3	11	28717.85	27798.01	661.43

3	-3	11	17904.08	17625.34	553.02

5	-3	11	11509.40	12341.08	323.49

7	-3	11	1534.60	1640.82	170.25

-8	-2	11	3477.92	3217.95	173.76

-6	-2	11	30034.71	29879.02	701.55

-4	-2	11	37656.07	38632.12	1049.74

-2	-2	11	23410.87	24286.31	590.76

0	-2	11	6832.43	7028.25	318.59

2	-2	11	13081.98	13404.86	387.47

4	-2	11	5267.60	5506.29	215.96

6	-2	11	7.75	0.00	238.33

-7	-1	11	2590.31	2590.14	159.47

-5	-1	11	121.19	45.43	82.72

-3	-1	11	2348.21	2550.82	138.77

-1	-1	11	385.61	343.47	85.78

1	-1	11	3132.38	3271.57	158.49

3	-1	11	7001.00	6655.97	230.70

5	-1	11	582.96	755.11	119.35

7	-1	11	114.61	60.69	118.66

-6	0	11	1202.35	1076.44	112.26

-4	0	11	6169.41	6169.35	204.85

-2	0	11	1323.63	975.45	120.07

0	0	11	2875.01	3102.67	109.67

2	0	11	2158.24	2046.01	136.04

4	0	11	712.27	753.45	118.34

6	0	11	280.86	41.02	248.52

-7	1	11	12200.98	11883.78	343.66

-5	1	11	148.47	61.70	190.20

-3	1	11	583.69	488.95	94.60

-1	1	11	24.16	144.08	77.63

1	1	11	6096.49	6106.12	210.60

3	1	11	508.48	169.19	297.02

5	1	11	1370.18	1290.45	142.78

7	1	11	2865.63	3358.41	223.92

-6	2	11	4700.76	4296.97	203.36

-4	2	11	2110.40	2301.06	138.41

-2	2	11	16288.81	16573.11	438.94

0	2	11	8038.84	8422.12	177.00

2	2	11	2.53	47.12	82.72

4	2	11	207.02	398.36	100.69

6	2	11	762.66	711.06	148.18

-7	3	11	305.36	318.02	108.83

-5	3	11	12004.29	12221.55	348.39

-3	3	11	1769.67	1864.23	136.36

-1	3	11	71.79	309.19	76.96

1	3	11	2915.33	2854.97	174.41

3	3	11	2445.43	2647.86	172.00

5	3	11	15405.21	17092.97	555.91

-6	4	11	749.87	819.57	114.61

-4	4	11	2105.84	2056.70	158.42

-2	4	11	347.54	70.52	217.33

0	4	11	88.79	-140.76	179.17

2	4	11	4859.23	5216.83	222.36

4	4	11	77.64	126.45	219.01

-5	5	11	2155.11	2333.80	159.43

-3	5	11	388.70	365.50	105.78

-1	5	11	291.76	331.58	107.14

1	5	11	64.05	-214.26	214.26

3	5	11	0.27	-42.72	273.24

-4	6	11	1430.23	1364.04	149.22

-2	6	11	55.43	108.49	102.38

0	6	11	1531.25	1546.09	109.60

2	6	11	147.58	44.07	111.88

0	-10	12	858.05	772.16	121.57

2	-10	12	189.65	84.08	314.62

-3	-9	12	4436.70	4060.65	189.08

1	-9	12	2006.80	1787.29	147.56

3	-9	12	306.05	-208.51	291.91

-4	-8	12	2172.79	2052.40	151.30

-2	-8	12	22.10	66.11	187.48

0	-8	12	1214.68	1194.30	88.58

2	-8	12	2196.57	2330.83	160.12

4	-8	12	1028.17	963.07	146.49

-5	-7	12	178.60	293.94	89.84

-3	-7	12	5317.17	5509.80	210.88

-1	-7	12	17625.42	17578.61	556.34

1	-7	12	6546.16	6618.47	233.03

3	-7	12	1154.33	1051.97	129.89

5	-7	12	11164.45	11024.97	381.51

-6	-6	12	8189.96	7286.55	247.77

-4	-6	12	36744.73	37179.55	802.32

-2	-6	12	43740.57	41753.25	1185.85

0	-6	12	14163.52	13780.65	321.13

2	-6	12	8551.74	8459.82	264.43

4	-6	12	1912.57	1924.94	152.98

6	-6	12	9085.39	9780.03	337.44

-5	-5	12	7414.28	7633.81	238.56

-3	-5	12	58.93	-87.13	207.14

-1	-5	12	16.00	41.02	84.08

1	-5	12	487.25	596.42	103.08

3	-5	12	954.41	1039.03	118.69

5	-5	12	15.62	65.43	101.03

-6	-4	12	1076.83	1046.55	118.70

-4	-4	12	5233.36	5249.57	196.29

-2	-4	12	5450.38	5380.49	198.69

0	-4	12	2730.87	2741.54	109.38

2	-4	12	1265.83	1175.48	129.55

4	-4	12	1759.05	1655.56	156.70

6	-4	12	220.98	87.13	288.86

-7	-3	12	19117.06	19240.91	601.17

-5	-3	12	921.31	790.14	109.53

-3	-3	12	7653.96	7255.52	222.62

-1	-3	12	5396.96	5782.79	199.36

1	-3	12	429.95	411.96	90.53

3	-3	12	342.86	535.02	96.63

5	-3	12	919.41	944.73	131.57

7	-3	12	4163.59	4438.38	247.75

-6	-2	12	8407.89	8413.74	250.85

-4	-2	12	293.54	261.07	87.47

-2	-2	12	2547.20	2776.51	153.36

0	-2	12	5123.26	5240.99	141.14

2	-2	12	1101.46	1008.91	121.75

4	-2	12	18996.47	18724.31	525.96

6	-2	12	1841.62	2073.07	187.57

-7	-1	12	561.26	604.90	101.38

-5	-1	12	13508.10	14316.27	412.99

-3	-1	12	2796.91	2878.49	151.68

-1	-1	12	4476.14	4629.22	183.34

1	-1	12	698.81	737.86	113.93

3	-1	12	74.39	-176.63	247.15

5	-1	12	686.87	653.06	133.26

7	-1	12	81.39	94.25	312.58

-6	0	12	659.31	801.93	102.74

-4	0	12	20.20	-31.53	202.39

-2	0	12	509.38	554.38	90.53

0	0	12	630.90	716.19	71.20

2	0	12	4005.65	3912.53	193.47

4	0	12	2183.41	2333.17	159.43

6	0	12	1053.97	898.64	157.01

-7	1	12	4436.23	3770.56	198.91

-5	1	12	1451.12	1288.82	121.08

-3	1	12	19.07	45.43	81.36

-1	1	12	765.72	748.04	116.31

1	1	12	1402.44	1582.17	132.61

3	1	12	1141.27	1237.47	134.29

5	1	12	1962.40	2222.73	171.97

-6	2	12	731.73	824.99	109.86

-4	2	12	307.04	293.61	90.52

-2	2	12	2014.70	1935.93	149.94

0	2	12	242.66	-49.77	166.54

2	2	12	1981.33	2040.33	166.21

4	2	12	555.51	734.08	128.84

-5	3	12	37.11	-154.59	218.67

-3	3	12	279.39	-73.23	278.69

-1	3	12	364.91	474.33	104.09

1	3	12	422.33	479.76	107.82

3	3	12	424.73	241.07	126.81

5	3	12	3402.61	3091.81	217.16

-4	4	12	352.90	346.17	113.58

-2	4	12	2946.33	2814.79	176.09

0	4	12	100.93	135.59	68.37

2	4	12	15.69	-253.24	310.20

4	4	12	99.99	92.21	305.46

-3	5	12	383.56	178.34	124.09

-1	5	12	1.22	101.70	103.74

1	5	12	1594.82	1501.79	162.46

-2	6	12	421.15	590.97	121.72

0	6	12	8823.22	9246.25	320.76

-1	-9	13	1163.49	1153.37	135.99

1	-9	13	11.15	0.00	244.43

3	-9	13	2915.56	2869.92	197.80

-4	-8	13	134.09	-253.25	291.56

-2	-8	13	8207.14	7936.45	261.33

0	-8	13	1642.72	1545.44	103.23

2	-8	13	53.48	48.82	95.60

4	-8	13	0.97	-313.25	313.25

-5	-7	13	1897.47	1916.51	145.18

-3	-7	13	4334.81	4155.98	196.21

-1	-7	13	5454.02	5931.22	224.11

1	-7	13	2762.07	2549.04	168.96

3	-7	13	4343.11	4336.06	217.23

5	-7	13	3079.52	3118.01	211.37

-4	-6	13	3896.08	3949.47	186.00

-2	-6	13	10614.81	11127.05	324.14

0	-6	13	769.02	645.75	80.13

2	-6	13	820.62	820.94	121.06

4	-6	13	6153.09	6276.40	256.72

-5	-5	13	306.82	484.83	94.59

-3	-5	13	960.89	1032.94	111.57

-1	-5	13	329.18	325.49	101.38

1	-5	13	4650.62	4858.36	203.35

3	-5	13	1674.81	1997.39	155.34

5	-5	13	1063.28	791.48	152.26

-6	-4	13	569.98	580.83	109.86

-4	-4	13	79.75	-96.96	185.78

-2	-4	13	415.86	364.83	102.06

0	-4	13	620.12	697.02	70.25

2	-4	13	4347.18	4339.46	206.04

4	-4	13	2027.33	2230.59	173.33

6	-4	13	1002.44	1307.57	172.60

-7	-3	13	3788.37	3521.83	180.89

-5	-3	13	199.62	66.79	170.53

-3	-3	13	1057.69	1083.51	111.23

-1	-3	13	86.97	64.75	214.94

1	-3	13	596.36	492.67	102.06

3	-3	13	1327.17	1470.86	143.46

5	-3	13	20.41	-262.74	321.73

-6	-2	13	80.39	-141.03	234.26

-4	-2	13	7.14	-32.88	176.97

-2	-2	13	289.70	246.48	88.83

0	-2	13	452.44	438.22	70.09

2	-2	13	1911.30	1948.04	148.91

4	-2	13	2512.08	2572.17	181.84

6	-2	13	545.28	489.26	131.89

-7	-1	13	2605.05	2350.77	166.92

-5	-1	13	21.30	34.58	210.53

-3	-1	13	384.13	280.06	95.27

-1	-1	13	1263.11	1189.38	133.28

1	-1	13	132.80	220.37	98.66

3	-1	13	5.57	-23.39	90.86

5	-1	13	1537.60	1588.24	171.61

-6	0	13	3856.77	3199.09	189.72

-4	0	13	4300.18	3948.80	198.58

-2	0	13	733.48	764.98	121.05

0	0	13	9.01	-7.48	81.25

2	0	13	302.11	411.60	102.39

4	0	13	1556.69	1532.98	162.12

6	0	13	768.85	1017.24	171.91

-5	1	13	1615.22	1652.44	140.76

-3	1	13	1109.04	872.23	139.38

-1	1	13	748.50	653.76	109.86

1	1	13	203.51	266.14	111.54

3	1	13	6293.63	6325.28	258.09

5	1	13	3917.84	4205.64	248.75

-6	2	13	3950.31	3533.63	212.11

-4	2	13	1153.18	1284.94	138.36

-2	2	13	2606.83	2705.30	178.45

0	2	13	10370.16	9886.93	215.73

2	2	13	1737.75	1697.23	154.66

4	2	13	14729.69	15578.78	418.92

-5	3	13	14069.99	12487.07	363.44

-3	3	13	26670.90	26107.43	775.21

-1	3	13	1128.92	1018.71	134.29

1	3	13	17496.64	16703.69	535.44

3	3	13	8216.16	8196.55	309.84

-4	4	13	59.40	96.62	111.54

-2	4	13	1447.67	1288.75	150.92

0	4	13	176.48	46.81	241.90

2	4	13	743.87	787.00	126.48

-1	5	13	618.38	370.60	127.83

1	5	13	1240.44	783.71	160.06

-1	-9	14	2683.15	2406.39	179.81

1	-9	14	5237.94	4820.35	241.03

-2	-8	14	221.63	-156.29	240.71

0	-8	14	206.43	202.33	398.36

2	-8	14	4739.27	4728.40	238.97

-3	-7	14	1129.26	1018.39	130.56

-1	-7	14	3082.66	3199.71	186.96

1	-7	14	15.29	203.07	87.13

3	-7	14	101.90	-35.60	110.18

-4	-6	14	1.17	88.14	84.41

-2	-6	14	123.61	-72.55	246.47

0	-6	14	4431.44	4416.08	153.97

4	-6	14	4624.49	4454.90	237.59

-5	-5	14	402.89	294.30	107.48

-3	-5	14	141.88	156.63	84.76

-1	-5	14	1258.37	1253.79	131.59

1	-5	14	358.91	392.28	102.39

3	-5	14	1622.25	1479.08	163.48

5	-5	14	4686.58	4800.39	253.88

-6	-4	14	422.03	257.00	91.88

-4	-4	14	11022.81	10284.70	303.38

-2	-4	14	49.43	35.60	154.59

0	-4	14	484.54	632.93	80.80

2	-4	14	2638.69	2624.19	182.18

4	-4	14	809.20	736.15	134.96

-5	-3	14	370.47	331.93	109.17

-3	-3	14	2267.57	2222.03	156.73

-1	-3	14	1.77	21.70	75.94

1	-3	14	271.28	114.60	122.05

3	-3	14	609.19	763.92	133.59

5	-3	14	2844.19	2703.90	206.27

-6	-2	14	489.98	409.25	103.41

-4	-2	14	951.43	881.34	128.86

-2	-2	14	4508.38	4538.94	204.36

0	-2	14	2778.73	2811.73	393.57

2	-2	14	6687.33	6770.38	262.20

4	-2	14	2933.97	3093.50	210.35

-5	-1	14	8155.22	7621.67	270.82

-3	-1	14	23771.59	21440.75	677.55

-1	-1	14	28267.08	28986.63	788.78

1	-1	14	8048.86	8231.74	278.96

3	-1	14	3186.06	3027.93	196.46

5	-1	14	10662.46	11577.98	374.60

-6	0	14	4845.05	4416.77	210.47

-4	0	14	11021.62	10414.53	307.42

-2	0	14	3091.50	3006.30	180.17

0	0	14	192.82	212.60	98.69

2	0	14	1092.16	852.87	148.87

4	0	14	490.71	432.30	145.12

-5	1	14	25.44	41.36	207.14

-3	1	14	7889.86	7314.25	275.54

-1	1	14	1982.59	1939.88	155.35

1	1	14	4540.61	4187.88	219.61

3	1	14	74.81	137.98	239.01

-4	2	14	346.91	238.69	117.65

-2	2	14	800.34	828.39	136.31

0	2	14	148.15	144.75	102.16

2	2	14	2107.40	2011.79	170.62

4	2	14	106.05	100.01	121.71

-3	3	14	1937.97	1991.70	174.00

-1	3	14	6850.41	6197.12	266.27

1	3	14	125.24	-232.91	283.09

3	3	14	1.73	49.83	217.31

-2	4	14	3228.69	3480.14	207.65

0	4	14	1107.03	969.29	110.42

-2	-8	15	346.42	84.76	261.40

0	-8	15	1449.80	1491.25	110.73

2	-8	15	4895.12	5193.07	258.99

-3	-7	15	5.20	-106.45	106.45

-1	-7	15	936.69	916.93	123.09

1	-7	15	53.93	-132.90	315.96

3	-7	15	11.84	288.84	108.15

-4	-6	15	115.36	40.00	243.42

-2	-6	15	426.82	296.67	114.94

0	-6	15	332.15	150.26	106.14

2	-6	15	10738.21	9849.90	337.25

4	-6	15	578.66	666.26	135.96

-5	-5	15	1383.06	1094.42	140.41

-3	-5	15	961.14	874.89	130.22

-1	-5	15	36154.26	35863.84	916.95

1	-5	15	8927.98	8688.75	300.75

3	-5	15	6451.16	6477.12	276.08

-4	-4	15	24220.04	20933.25	688.07

-2	-4	15	5754.84	5623.46	242.11

0	-4	15	7064.27	6830.15	216.54

2	-4	15	2078.26	1884.26	171.30

4	-4	15	76.37	136.63	115.27

-5	-3	15	93.67	-121.37	252.57

-3	-3	15	78.60	47.46	96.62

-1	-3	15	1510.44	1509.24	145.84

1	-3	15	7979.18	7713.53	297.95

3	-3	15	48.86	-274.94	274.94

5	-3	15	93.81	-330.55	330.55

-4	-2	15	87.08	113.23	109.16

-2	-2	15	8870.04	8057.09	288.19

0	-2	15	3.86	156.61	88.12

2	-2	15	477.94	510.96	123.42

4	-2	15	155.35	98.66	368.52

-5	-1	15	3108.17	2971.92	191.36

-3	-1	15	996.16	1128.21	142.42

-1	-1	15	8872.96	8542.02	299.39

1	-1	15	2698.19	3142.53	203.89

3	-1	15	1737.45	1586.27	174.67

-4	0	15	10198.17	9269.17	321.92

-2	0	15	6179.19	5911.03	261.14

0	0	15	622.59	660.11	94.68

2	0	15	4.99	-140.35	243.07

4	0	15	1909.30	2105.59	203.84

-3	1	15	79.14	-177.65	226.47

-1	1	15	755.27	987.06	134.28

1	1	15	106.74	-229.18	229.18

3	1	15	5225.32	5011.04	259.68

-4	2	15	5.04	93.57	264.43

-2	2	15	335.06	92.56	131.55

0	2	15	58.53	-110.59	110.59

2	2	15	769.08	713.08	157.33

-1	3	15	44.33	-9.83	109.84

1	3	15	264.08	183.42	145.45

1	-7	16	640.77	479.44	135.63

-2	-6	16	5877.33	5906.68	248.88

0	-6	16	24.03	50.16	157.97

2	-6	16	1822.48	1742.31	178.74

-3	-5	16	2148.17	2236.06	168.25

-1	-5	16	619.97	617.78	134.27

1	-5	16	247.66	186.81	295.64

3	-5	16	655.39	516.06	136.98

-4	-4	16	355.67	-43.40	233.26

-2	-4	16	1806.34	1841.73	173.32

0	-4	16	43.51	179.10	88.82

2	-4	16	7441.21	7166.37	294.82

-3	-3	16	1641.37	1507.57	160.76

-1	-3	16	1025.29	1197.38	143.44

3	-3	16	565.53	455.36	151.90

-4	-2	16	41.90	-35.60	105.10

-2	-2	16	871.13	639.87	146.15

0	-2	16	684.90	470.36	239.73

2	-2	16	2549.23	2450.95	195.06

-3	-1	16	668.44	434.69	134.95

-1	-1	16	134.47	46.11	230.20

3	-1	16	928.39	872.48	159.03

-4	0	16	101.92	0.00	257.66

-2	0	16	415.09	0.00	324.47

0	0	16	1070.31	1091.40	112.18

2	0	16	4.46	-339.35	339.35

-3	1	16	395.49	368.88	119.68

-1	1	16	2704.38	2514.48	197.78

1	1	16	1516.82	1658.06	180.76

0	-6	17	1076.96	903.49	124.96

-1	-5	17	650.46	-48.15	330.25

1	-5	17	201.90	203.08	141.38

-2	-4	17	940.30	874.53	144.12

0	-4	17	6758.05	6324.14	286.10

2	-4	17	47.73	157.64	328.17

-3	-3	17	7637.67	7280.92	294.16

-1	-3	17	123.91	-242.74	318.68

1	-3	17	1.10	20.34	121.03

-2	-2	17	165.91	107.13	121.37

0	-2	17	3464.50	3370.28	163.92

2	-2	17	2866.45	2503.32	216.10

-1	-1	17	6.51	40.34	120.01

1	-1	17	940.81	916.56	153.95

0	0	17	6945.77	6380.37	212.22

Specimen 15-4028

2	0	0	16595.29	20392.62	263.92

4	0	0	8344.02	6502.00	150.72

6	0	0	42047.33	45052.51	692.12

8	0	0	21211.23	20484.42	558.88

10	0	0	28084.46	29240.22	797.63

12	0	0	139.62	196.94	64.30

14	0	0	21205.98	20315.04	602.19

-13	1	0	18.34	-208.85	208.85

-11	1	0	5961.44	5523.24	177.42

-9	1	0	3506.86	3477.98	113.83

-7	1	0	32592.94	33168.59	670.73

-5	1	0	69.96	178.34	29.52

-3	1	0	158427.70	172140.36	1083.67

-1	1	0	6835.16	8281.23	139.57

1	1	0	2776.65	3155.15	85.63

3	1	0	33148.81	34940.38	431.27

5	1	0	30651.87	32748.49	535.79

7	1	0	20051.29	18917.50	503.14

9	1	0	586.15	506.36	67.37

11	1	0	5404.77	5137.10	169.62

13	1	0	75.83	110.80	72.99

-14	2	0	1720.32	1711.95	135.43

-12	2	0	459.73	423.92	69.37

-10	2	0	5704.38	5675.53	152.63

-8	2	0	5800.86	5882.26	181.09

-6	2	0	6986.87	7167.59	211.72

-4	2	0	1246.66	1305.00	47.22

-2	2	0	22835.66	22213.34	327.87

0	2	0	57.53	123.66	11.22

2	2	0	24832.33	22724.38	323.51

4	2	0	3249.51	3279.69	92.61

6	2	0	2693.70	3069.57	96.21

8	2	0	999.64	971.55	69.22

10	2	0	81.17	110.19	52.97

12	2	0	117.71	193.70	69.15

14	2	0	373.77	148.84	228.72

-13	3	0	293.80	222.65	95.45

-11	3	0	761.27	910.18	79.91

-9	3	0	165.67	293.00	53.18

-7	3	0	20.28	12.94	110.80

-5	3	0	10601.68	10462.78	232.94

-3	3	0	6072.81	5458.64	144.94

-1	3	0	718.57	748.37	27.55

1	3	0	141.73	115.49	20.02

3	3	0	14201.17	12711.82	296.21

5	3	0	6434.62	5976.63	176.68

7	3	0	1248.58	1225.47	62.77

9	3	0	1711.51	1671.25	85.06

11	3	0	1037.72	1025.55	87.22

13	3	0	1084.93	1201.73	117.76

-12	4	0	7505.82	7910.25	229.19

-10	4	0	3128.55	3189.00	120.83

-8	4	0	12611.25	13180.29	354.07

-6	4	0	10027.21	9689.31	260.57

-4	4	0	172.28	133.47	29.32

-2	4	0	254.67	209.56	25.49

0	4	0	2295.41	2067.45	74.39

2	4	0	87.39	131.64	23.05

4	4	0	5460.56	4637.41	153.63

6	4	0	3.53	-45.09	108.17

8	4	0	2255.74	2397.56	88.77

10	4	0	263.87	230.13	61.48

12	4	0	2538.51	2599.62	132.70

14	4	0	5.64	97.85	80.26

-13	5	0	1060.46	1028.46	113.10

-11	5	0	873.60	839.42	85.58

-9	5	0	575.88	566.39	67.16

-7	5	0	12043.98	12181.44	328.63

-5	5	0	2129.51	2030.90	68.32

-3	5	0	22402.63	21135.78	468.53

-1	5	0	4853.36	4792.14	145.41

1	5	0	735.65	811.22	37.45

3	5	0	149.55	179.78	28.92

5	5	0	62.68	136.68	31.54

7	5	0	787.84	739.21	59.49

9	5	0	3874.19	3992.54	125.20

11	5	0	1145.39	1235.47	95.11

13	5	0	1.18	-78.65	82.08

-12	6	0	1955.35	2112.40	138.69

-10	6	0	12028.12	12082.91	407.75

-8	6	0	802.57	977.65	70.41

-6	6	0	10194.93	10660.65	306.80

-4	6	0	932.47	1069.76	53.44

-2	6	0	194.00	193.34	31.35

0	6	0	697.55	698.01	68.01

2	6	0	497.28	519.58	38.85

4	6	0	7366.29	6636.76	206.82

6	6	0	2504.59	2357.26	87.59

8	6	0	5861.17	6396.19	181.59

12	6	0	1.51	-26.28	168.21

-11	7	0	540.43	490.08	87.98

-9	7	0	114.07	44.89	62.07

-7	7	0	1823.58	2054.42	92.96

-5	7	0	4181.78	4578.14	128.76

-3	7	0	3278.96	3308.60	105.14

-1	7	0	265.32	348.88	39.44

1	7	0	52.68	6.27	29.92

3	7	0	319.58	314.71	39.04

5	7	0	427.86	476.16	52.19

7	7	0	4500.03	4384.24	135.26

9	7	0	3568.21	3772.77	131.83

11	7	0	266.35	217.79	74.42

13	7	0	302.87	311.02	81.09

-10	8	0	550.30	557.23	93.85

-8	8	0	819.92	864.10	82.14

-6	8	0	1424.32	1526.46	84.42

-4	8	0	11898.29	11686.72	322.58

-2	8	0	2675.90	2852.72	93.89

0	8	0	2650.44	2341.36	62.97

2	8	0	8261.11	7127.00	189.85

4	8	0	372.32	302.38	45.71

6	8	0	2289.98	2124.05	91.59

8	8	0	57.97	10.11	54.39

10	8	0	2646.84	2909.89	131.29

12	8	0	3333.46	3430.52	163.76

-9	9	0	1451.97	1561.35	102.42

-7	9	0	1457.76	1590.67	91.29

-5	9	0	3536.15	3506.88	119.88

-3	9	0	453.24	499.40	52.59

-1	9	0	11514.68	11466.15	318.82

1	9	0	7885.30	7054.88	205.31

3	9	0	2110.76	2006.76	82.47

5	9	0	3206.22	2840.32	105.26

7	9	0	9374.55	9099.89	278.48

9	9	0	6166.71	6205.34	188.77

11	9	0	812.13	767.73	94.88

-10	10	0	25.56	67.73	70.36

-8	10	0	1046.91	958.29	94.49

-6	10	0	1631.81	1632.78	96.77

-4	10	0	153.83	222.63	47.52

-2	10	0	2650.67	2702.83	103.57

0	10	0	565.90	621.75	100.23

2	10	0	133.12	35.18	131.63

4	10	0	49.13	-31.34	46.91

6	10	0	1615.46	1719.73	95.77

8	10	0	65.65	48.12	159.73

10	10	0	194.95	72.39	79.87

-9	11	0	88.02	295.60	67.53

-7	11	0	558.94	495.34	84.55

-5	11	0	228.59	256.21	64.71

-3	11	0	722.25	749.33	71.21

-1	11	0	16.94	-20.02	95.63

1	11	0	1583.20	1447.23	84.43

3	11	0	585.04	630.11	59.67

5	11	0	1118.73	1043.22	84.59

7	11	0	2358.29	2292.99	120.12

9	11	0	5763.26	6255.61	209.15

-6	12	0	3327.46	3453.59	165.80

-4	12	0	6901.39	7358.19	213.05

-2	12	0	1419.58	1400.91	91.09

0	12	0	6142.46	5761.59	335.83

2	12	0	5757.82	5373.89	171.26

4	12	0	8121.64	7847.07	278.42

6	12	0	29727.01	30383.50	675.02

8	12	0	263.49	231.94	92.82

-5	13	0	8322.75	9262.43	249.20

-3	13	0	3934.87	4045.06	172.78

-1	13	0	5984.85	6334.68	183.63

1	13	0	2584.36	2523.30	123.78

3	13	0	18966.87	18042.84	524.24

5	13	0	2150.88	2328.26	133.86

-4	14	0	790.07	889.48	98.72

-2	14	0	195.46	138.92	76.23

0	14	0	1423.43	1372.91	80.90

2	14	0	694.84	837.86	91.23

4	14	0	6930.02	7520.88	230.04

6	14	0	593.11	714.60	104.57

1	15	0	3963.48	3490.87	171.13

-3	-15	1	354.72	295.25	92.82

-1	-15	1	252.18	315.86	83.72

1	-15	1	88.17	202.59	59.24

-6	-14	1	1336.80	1491.10	112.72

-4	-14	1	569.23	457.12	89.00

-2	-14	1	1302.48	1328.82	105.84

0	-14	1	3618.46	3579.23	247.03

2	-14	1	132.69	103.32	65.92

4	-14	1	47.10	66.32	75.01

-7	-13	1	805.83	800.09	106.21

-5	-13	1	5227.40	5393.70	174.58

-3	-13	1	166.06	141.54	64.30

-1	-13	1	668.09	878.53	77.48

1	-13	1	81.08	157.10	54.79

3	-13	1	437.02	527.66	80.49

5	-13	1	8073.20	9516.98	280.89

-8	-12	1	1554.07	1522.78	124.69

-6	-12	1	2364.13	2396.29	122.55

-4	-12	1	179.93	221.42	55.00

-2	-12	1	8006.68	7671.62	260.76

0	-12	1	2326.54	2337.00	200.35

2	-12	1	6371.69	6590.55	189.03

4	-12	1	1537.36	1836.21	107.89

6	-12	1	1475.90	1755.25	120.63

8	-12	1	367.85	384.04	92.62

-9	-11	1	7.07	27.09	150.42

-7	-11	1	770.11	884.88	81.93

-5	-11	1	566.64	574.06	66.95

-3	-11	1	4127.27	4254.32	129.88

-1	-11	1	260.09	57.84	137.51

1	-11	1	1.68	-32.35	41.45

3	-11	1	155.98	170.26	51.97

5	-11	1	1168.76	1037.56	85.40

7	-11	1	349.74	323.37	75.43

9	-11	1	6.63	61.26	156.28

-10	-10	1	68.61	-80.87	155.08

-8	-10	1	22.04	23.25	141.32

-6	-10	1	6002.19	6143.03	189.85

-4	-10	1	356.01	412.78	56.63

-2	-10	1	43.33	98.87	42.66

0	-10	1	724.50	541.74	109.76

2	-10	1	4086.07	4029.66	120.77

4	-10	1	1410.64	1327.17	83.81

6	-10	1	827.08	905.98	74.66

8	-10	1	1101.40	1293.42	96.32

10	-10	1	1450.22	1579.45	124.07

-11	-9	1	722.61	766.07	91.64

-9	-9	1	6548.00	6924.60	200.43

-7	-9	1	972.74	975.76	73.66

-5	-9	1	1485.15	1411.67	76.74

-3	-9	1	2562.70	2337.49	86.36

-1	-9	1	610.24	607.95	53.82

1	-9	1	6867.84	6772.01	204.29

3	-9	1	17527.56	17711.38	407.40

5	-9	1	7013.93	7276.09	200.65

7	-9	1	7443.06	7276.55	219.32

9	-9	1	1914.56	2028.63	120.27

-12	-8	1	1862.70	1988.16	134.84

-10	-8	1	999.01	1042.88	90.45

-8	-8	1	29.80	90.98	50.75

-6	-8	1	504.96	426.21	60.68

-4	-8	1	1737.51	1737.08	75.76

-2	-8	1	938.12	926.21	59.31

0	-8	1	2921.22	2818.45	93.33

2	-8	1	272.13	276.06	46.52

4	-8	1	165.54	31.14	95.85

6	-8	1	215.36	264.91	49.75

8	-8	1	2079.75	2145.04	106.13

10	-8	1	3489.94	3756.43	168.46

-13	-7	1	976.57	944.64	105.41

-11	-7	1	620.50	633.13	83.14

-9	-7	1	14.69	99.47	43.67

-7	-7	1	4.43	-24.26	45.09

-5	-7	1	6388.35	6134.76	182.10

-3	-7	1	14131.00	14080.56	422.12

-1	-7	1	156.58	131.85	31.75

1	-7	1	171.50	129.63	32.36

3	-7	1	632.89	615.10	50.99

5	-7	1	7510.42	7786.31	218.08

7	-7	1	4300.56	4077.25	126.47

9	-7	1	146.49	202.20	63.49

11	-7	1	7.52	-139.91	218.35

-12	-6	1	1105.97	1242.85	98.14

-10	-6	1	4343.15	4468.74	141.46

-8	-6	1	302.72	340.17	54.40

-6	-6	1	8759.56	8297.26	254.72

-4	-6	1	884.26	851.20	45.75

-2	-6	1	25.60	39.63	24.87

0	-6	1	134.52	147.92	36.20

2	-6	1	20034.75	18472.27	446.15

4	-6	1	2656.18	2657.26	77.70

6	-6	1	2.67	30.12	99.88

8	-6	1	5348.57	5404.91	147.71

10	-6	1	1764.46	1731.33	101.44

12	-6	1	1168.76	1468.68	116.15

-13	-5	1	6657.51	7067.27	221.89

-11	-5	1	3536.19	4025.25	136.27

-9	-5	1	2273.18	2570.50	102.33

-7	-5	1	1164.85	1290.82	69.44

-5	-5	1	21213.60	20847.47	491.00

-3	-5	1	3292.16	3276.64	89.46

-1	-5	1	31824.13	28005.87	474.17

1	-5	1	31357.33	29441.42	498.55

3	-5	1	1923.96	1733.60	54.55

5	-5	1	8510.34	8679.84	243.60

7	-5	1	11953.58	12692.93	339.02

9	-5	1	1993.22	1943.19	98.84

11	-5	1	9524.02	9783.63	309.04

13	-5	1	53.21	18.40	82.69

-14	-4	1	8359.91	8115.50	252.24

-12	-4	1	5331.28	5519.98	170.16

-10	-4	1	13079.52	13536.05	384.28

-8	-4	1	5298.92	5107.50	152.72

-6	-4	1	120462.34	126295.95	1295.49

-4	-4	1	23774.77	24854.21	467.84

-2	-4	1	7766.87	5979.92	141.09

0	-4	1	90336.58	81580.91	530.61

2	-4	1	172767.50	172991.86	1266.52

4	-4	1	154089.77	154044.83	1339.89

6	-4	1	11002.11	10991.67	276.43

8	-4	1	25268.48	25474.81	700.35

10	-4	1	10092.46	9940.32	295.12

12	-4	1	9125.64	8878.77	246.56

-13	-3	1	7278.53	7244.63	222.63

-11	-3	1	665.87	689.62	68.58

-9	-3	1	10681.51	10931.61	321.93

-7	-3	1	59365.06	62506.88	927.23

-5	-3	1	25831.83	26257.87	505.14

-3	-3	1	93966.48	92115.70	812.45

-1	-3	1	17990.83	17525.60	284.44

1	-3	1	96088.51	91960.97	740.16

3	-3	1	12923.33	12394.87	302.53

5	-3	1	10533.52	9603.50	227.94

7	-3	1	4553.20	4560.41	134.76

9	-3	1	3539.85	3439.65	116.24

11	-3	1	24993.99	25451.44	575.35

13	-3	1	294.15	400.60	90.39

-14	-2	1	2322.85	2227.98	151.29

-12	-2	1	192.67	77.24	67.13

-10	-2	1	13454.42	13299.98	379.65

-8	-2	1	4125.69	3990.21	130.83

-6	-2	1	15849.44	16480.68	416.41

-4	-2	1	4654.83	4941.08	130.69

-2	-2	1	6556.49	6181.44	164.22

0	-2	1	242.17	284.32	21.35

2	-2	1	18209.42	16406.02	285.41

4	-2	1	520.02	551.48	33.80

6	-2	1	3318.01	3364.62	95.26

8	-2	1	1060.78	1028.85	70.44

10	-2	1	793.89	779.15	72.03

12	-2	1	679.69	623.24	80.71

14	-2	1	138.17	179.96	78.86

-13	-1	1	4997.23	5006.36	170.09

-11	-1	1	998.19	888.95	83.37

-9	-1	1	10.31	-127.57	127.57

-7	-1	1	2543.56	2524.80	80.13

-5	-1	1	6583.08	6718.15	169.01

-3	-1	1	1038.16	1076.49	33.06

-1	-1	1	861.37	963.12	25.62

1	-1	1	13.04	17.19	13.55

3	-1	1	18813.89	16740.90	309.13

5	-1	1	1098.33	1014.78	43.35

7	-1	1	1762.74	1617.33	67.88

9	-1	1	296.06	334.50	54.60

11	-1	1	940.48	1113.88	87.82

13	-1	1	497.04	583.50	99.71

-14	0	1	727.38	661.68	108.02

-12	0	1	3063.64	2874.13	131.14

-10	0	1	8062.59	8386.23	247.13

-8	0	1	23160.35	22176.89	588.73

-6	0	1	11204.60	11117.57	242.64

-4	0	1	10574.84	10558.40	263.70

-2	0	1	5.58	28.31	17.19

2	0	1	868.17	757.01	29.62

4	0	1	4104.90	3923.66	125.81

6	0	1	1669.53	1579.79	57.96

8	0	1	810.08	680.74	65.57

10	0	1	494.27	575.46	67.15

12	0	1	221.92	262.47	67.74

14	0	1	1176.21	1087.23	117.97

-13	1	1	103.72	123.94	61.06

-11	1	1	3356.34	3594.95	128.96

-9	1	1	338.54	397.82	53.60

-7	1	1	3339.40	3234.19	102.54

-5	1	1	18727.31	19625.63	413.09

-3	1	1	73.30	88.77	20.42

-1	1	1	273.00	324.34	16.60

1	1	1	23.74	147.20	16.38

3	1	1	18298.78	15525.39	300.18

5	1	1	560.13	662.15	40.88

7	1	1	2569.89	2447.56	80.12

9	1	1	954.18	1037.97	70.63

11	1	1	305.14	292.63	65.12

13	1	1	368.36	392.33	96.26

-14	2	1	0.40	-207.03	207.03

-12	2	1	1078.59	1305.38	96.73

-10	2	1	5342.86	5421.29	146.70

-8	2	1	27275.45	27820.29	673.28

-6	2	1	4060.88	4082.04	112.04

-4	2	1	5051.58	5010.90	141.89

-2	2	1	19113.99	19683.96	316.79

0	2	1	13065.50	11052.63	146.54

2	2	1	30907.32	26953.91	380.85

4	2	1	5982.19	5380.43	148.87

6	2	1	7722.16	7554.21	217.64

8	2	1	6953.18	7593.37	254.25

10	2	1	7.17	-157.90	157.90

12	2	1	656.40	740.76	84.76

14	2	1	1146.79	1336.49	119.18

-13	3	1	584.98	599.72	100.53

-11	3	1	1808.70	2053.42	103.07

-9	3	1	1048.26	928.14	71.24

-7	3	1	335.79	392.58	47.13

-5	3	1	4153.90	4040.19	122.27

-3	3	1	32432.35	32481.54	497.52

-1	3	1	1807.26	1876.12	54.24

1	3	1	146.54	169.29	19.62

3	3	1	272.93	332.36	26.90

5	3	1	1369.51	1509.15	54.09

7	3	1	2340.14	2328.08	83.94

9	3	1	3630.71	3805.40	118.09

11	3	1	4424.76	5012.74	155.25

13	3	1	55.08	83.50	186.62

-12	4	1	2318.45	2676.01	127.20

-10	4	1	1035.75	1068.67	84.79

-8	4	1	1372.50	1525.35	79.16

-6	4	1	6121.34	6212.09	173.36

-4	4	1	9838.20	9765.22	224.93

-2	4	1	149.08	246.93	24.07

0	4	1	3079.42	2481.91	106.53

2	4	1	305.07	269.66	27.51

4	4	1	165.88	185.65	29.32

6	4	1	2715.74	2630.41	76.28

8	4	1	1261.10	1321.55	73.08

10	4	1	1127.36	1172.79	83.38

12	4	1	22.67	-126.36	197.33

-13	5	1	258.31	210.51	84.53

-11	5	1	43.38	-24.26	131.22

-9	5	1	956.38	879.22	77.70

-7	5	1	10830.17	11619.12	320.43

-5	5	1	422.05	529.18	42.28

-3	5	1	8094.75	7806.21	205.85

-1	5	1	9089.46	9296.18	203.86

1	5	1	2912.90	2815.65	82.70

3	5	1	25.72	53.78	27.50

5	5	1	91.59	170.25	37.41

7	5	1	29093.65	29000.77	699.01

9	5	1	7126.97	7263.26	205.75

11	5	1	12629.37	13071.76	431.20

13	5	1	1729.74	1809.17	128.75

-12	6	1	253.37	-114.45	176.33

-10	6	1	0.91	-93.00	143.14

-8	6	1	186.34	159.55	53.99

-6	6	1	672.65	583.50	59.69

-4	6	1	649.54	611.27	47.95

-2	6	1	2971.79	3034.73	87.70

0	6	1	3453.59	3105.98	67.87

2	6	1	470.97	466.33	37.43

4	6	1	3204.29	2882.24	93.58

6	6	1	215.46	155.11	46.51

8	6	1	3947.88	3781.20	122.78

10	6	1	91.69	-111.21	135.47

12	6	1	1008.95	1261.54	112.70

-11	7	1	2512.11	2753.05	149.90

-9	7	1	31.81	86.33	54.99

-7	7	1	1594.46	1762.18	93.75

-5	7	1	25.52	30.93	95.63

-3	7	1	6125.05	6256.30	177.78

-1	7	1	1067.35	1047.69	54.46

1	7	1	3579.91	3173.20	97.90

3	7	1	893.64	744.82	57.28

5	7	1	664.46	593.42	55.23

7	7	1	11796.04	11120.20	342.10

9	7	1	4958.94	4849.48	146.80

11	7	1	2332.12	2462.75	126.39

-10	8	1	3649.22	3585.55	164.43

-8	8	1	2745.91	2704.30	122.60

-6	8	1	5682.37	5674.07	183.74

-4	8	1	2647.05	2601.61	95.08

-2	8	1	5.25	43.27	90.17

0	8	1	22557.14	20777.29	1046.56

2	8	1	1374.89	1629.86	73.91

4	8	1	11496.71	11067.32	313.09

6	8	1	22425.24	22645.06	482.42

8	8	1	6972.73	6805.35	214.59

10	8	1	7542.67	7561.28	217.62

12	8	1	1004.62	1030.24	108.45

-9	9	1	5999.39	6376.40	187.27

-7	9	1	2907.22	3070.67	125.66

-5	9	1	3439.82	3616.36	122.90

-3	9	1	26506.59	27317.24	734.39

-1	9	1	50860.78	48834.14	968.83

1	9	1	6525.34	6407.75	196.02

3	9	1	39395.50	35100.13	822.63

5	9	1	7456.27	7084.40	193.83

7	9	1	16244.16	16234.71	450.43

9	9	1	802.44	883.27	84.97

11	9	1	122.05	273.57	73.80

-10	10	1	396.64	558.17	93.63

-8	10	1	2967.20	3373.15	157.45

-6	10	1	5280.47	5560.43	176.05

-4	10	1	22396.33	22782.69	522.20

-2	10	1	1422.20	1431.29	81.79

0	10	1	3169.68	3055.15	132.73

2	10	1	600.23	603.84	61.90

4	10	1	1949.85	1914.98	94.79

6	10	1	4012.06	4041.60	137.55

8	10	1	11690.77	12624.69	347.92

10	10	1	1669.65	1885.42	131.78

-7	11	1	6560.90	6892.22	216.40

-5	11	1	92.71	140.93	55.60

-3	11	1	3096.91	3163.29	123.65

-1	11	1	1047.00	948.07	79.12

1	11	1	12238.35	11767.94	309.81

3	11	1	774.10	753.82	76.88

5	11	1	7717.64	7582.73	207.95

7	11	1	1294.15	1493.59	96.94

9	11	1	870.73	898.65	107.43

-6	12	1	1975.22	2121.16	138.09

-4	12	1	563.57	688.52	76.05

-2	12	1	5064.84	5196.07	165.05

0	12	1	90.21	53.35	96.75

2	12	1	419.80	501.37	67.35

4	12	1	2346.71	2256.51	119.91

6	12	1	5090.72	5314.04	175.77

8	12	1	29.67	-29.32	157.90

-5	13	1	747.27	711.25	101.55

-3	13	1	65.54	33.36	64.09

-1	13	1	291.95	305.76	68.15

1	13	1	422.13	458.08	67.55

3	13	1	1056.71	1147.28	87.61

5	13	1	261.38	269.96	70.17

7	13	1	25.76	-179.33	179.33

-2	14	1	4945.12	5791.95	209.00

0	14	1	1922.36	2044.34	100.19

2	14	1	984.65	1180.97	102.98

4	14	1	51.07	199.56	71.78

-5	-15	2	1276.88	1519.95	127.69

-3	-15	2	811.61	806.15	106.61

-1	-15	2	1110.31	1215.07	117.56

1	-15	2	3415.16	3519.17	168.23

-6	-14	2	633.62	793.92	93.85

-4	-14	2	21.35	-137.48	153.05

-2	-14	2	840.73	779.70	93.67

0	-14	2	1436.02	1480.58	79.86

2	-14	2	442.81	417.84	85.55

4	-14	2	40.73	29.72	129.80

-9	-13	2	2185.67	2418.22	140.74

-7	-13	2	1928.90	1942.32	130.19

-5	-13	2	1096.94	1089.87	91.87

-3	-13	2	540.28	629.25	69.58

-1	-13	2	971.69	862.97	76.48

1	-13	2	985.19	962.52	86.40

3	-13	2	2427.28	2604.54	125.99

5	-13	2	11698.84	12416.77	378.33

-10	-12	2	192.89	277.63	73.40

-8	-12	2	147.56	284.09	64.10

-6	-12	2	163.66	165.20	64.50

-4	-12	2	212.83	189.27	57.83

-2	-12	2	122.80	67.94	50.35

0	-12	2	3896.23	3811.65	178.52

2	-12	2	3395.76	3225.66	127.94

4	-12	2	1143.09	1029.02	88.43

6	-12	2	204.72	55.20	140.53

8	-12	2	130.53	191.48	81.69

-11	-11	2	48.10	-150.83	183.58

-9	-11	2	742.00	863.39	85.17

-7	-11	2	120.60	169.44	56.01

-5	-11	2	4.98	41.45	117.47

-3	-11	2	6230.05	5919.78	166.33

-1	-11	2	1085.19	913.15	74.27

1	-11	2	0.32	38.21	85.52

3	-11	2	3621.30	4002.70	127.58

5	-11	2	978.44	948.37	84.98

7	-11	2	2267.07	2478.39	128.00

9	-11	2	1878.39	1809.32	137.87

-12	-10	2	1704.91	1783.18	140.48

-10	-10	2	233.56	262.47	76.64

-8	-10	2	692.26	767.10	75.46

-6	-10	2	12669.69	12665.58	386.51

-4	-10	2	1154.13	1247.62	74.48

-2	-10	2	3984.38	3586.68	111.24

0	-10	2	4188.18	4162.53	359.98

2	-10	2	92.20	17.59	107.16

4	-10	2	6.10	0.00	116.45

6	-10	2	609.24	682.50	75.65

8	-10	2	4365.25	4721.67	162.90

10	-10	2	143.87	-92.40	206.44

-11	-9	2	1680.35	1805.96	122.88

-9	-9	2	4330.31	4595.43	150.77

-7	-9	2	9152.41	9192.85	265.67

-5	-9	2	858.56	755.18	59.90

-3	-9	2	10284.00	9775.67	291.93

-1	-9	2	10825.48	9949.98	280.74

1	-9	2	6509.68	6135.51	189.16

3	-9	2	3065.51	2842.60	101.61

5	-9	2	16043.77	15239.15	412.23

7	-9	2	507.62	574.03	67.96

9	-9	2	1805.59	1876.00	108.72

-12	-8	2	6562.47	6836.56	217.81

-10	-8	2	3863.06	4681.90	149.28

-8	-8	2	258.45	387.67	57.03

-6	-8	2	282.36	328.84	47.32

-4	-8	2	2351.61	2467.60	86.36

-2	-8	2	77868.40	74879.81	1051.35

0	-8	2	676.79	610.87	55.34

2	-8	2	22761.89	22151.71	581.65

4	-8	2	30852.82	30187.39	739.83

6	-8	2	7499.18	7734.26	205.03

8	-8	2	2191.73	2157.18	110.59

10	-8	2	913.13	977.00	95.29

-13	-7	2	17980.05	19592.38	586.54

-11	-7	2	670.28	641.05	79.30

-9	-7	2	3371.72	3445.42	121.28

-7	-7	2	10409.62	10283.52	307.18

-5	-7	2	69136.05	69297.80	1006.40

-3	-7	2	70278.48	66262.62	929.50

-1	-7	2	30570.61	27524.82	565.74

1	-7	2	34625.68	32351.19	627.93

3	-7	2	7977.45	7641.49	234.17

5	-7	2	31920.41	30498.13	717.80

7	-7	2	6685.50	6495.09	221.56

9	-7	2	6545.11	6743.26	197.79

11	-7	2	7761.37	7920.59	238.14

-14	-6	2	782.59	956.23	111.87

-12	-6	2	271.33	331.24	74.21

-10	-6	2	8212.24	8727.29	267.40

-8	-6	2	1829.97	1998.03	87.71

-6	-6	2	25536.30	24999.81	605.02

-4	-6	2	7617.21	7936.02	214.38

-2	-6	2	611.65	554.51	36.83

0	-6	2	726.81	749.13	34.41

2	-6	2	41.53	9.91	73.60

4	-6	2	1106.59	1010.48	51.02

6	-6	2	31.93	45.69	95.03

8	-6	2	4087.46	4314.12	131.71

10	-6	2	2051.29	2052.30	108.55

12	-6	2	1504.36	1435.64	129.94

-13	-5	2	9964.70	10392.36	294.17

-11	-5	2	2053.57	2224.43	110.79

-9	-5	2	3602.65	3548.09	118.90

-7	-5	2	980.41	1098.69	64.16

-5	-5	2	1155.13	1198.07	51.64

-3	-5	2	3403.52	3262.67	101.28

-1	-5	2	23.56	35.58	57.22

1	-5	2	730.34	734.29	34.21

3	-5	2	197.47	180.60	29.12

5	-5	2	895.51	814.27	50.60

7	-5	2	1187.84	1223.48	74.29

9	-5	2	1638.25	1615.95	90.71

11	-5	2	39.09	75.41	168.42

13	-5	2	182.02	192.09	87.35

-14	-4	2	2205.43	2496.91	149.05

-12	-4	2	82.38	70.56	146.99

-10	-4	2	3802.56	3967.52	136.75

-8	-4	2	6801.58	7328.84	201.47

-6	-4	2	34576.99	36445.88	658.17

-4	-4	2	15.68	31.34	53.17

-2	-4	2	52.42	6.07	56.01

0	-4	2	260.13	352.42	17.24

2	-4	2	11998.59	11197.91	292.84

4	-4	2	2354.95	2443.00	68.58

6	-4	2	263.45	234.60	48.54

8	-4	2	1589.16	1738.26	83.43

10	-4	2	1061.63	946.45	85.60

12	-4	2	242.99	322.94	83.51

-13	-3	2	16844.36	17129.94	527.64

-11	-3	2	2208.18	2070.70	105.34

-9	-3	2	9837.51	10958.85	315.57

-7	-3	2	4621.26	4573.70	129.15

-5	-3	2	1570.44	1782.29	52.50

-3	-3	2	11858.71	12358.60	274.92

-1	-3	2	27227.40	26939.79	359.36

1	-3	2	58885.63	54827.16	564.20

3	-3	2	8740.10	8223.08	178.08

5	-3	2	4373.90	3880.22	125.13

7	-3	2	1955.23	2020.83	80.65

9	-3	2	1398.76	1414.09	85.03

11	-3	2	1689.55	1768.48	104.67

13	-3	2	1867.68	1982.46	132.41

-14	-2	2	367.35	569.69	86.35

-12	-2	2	47.48	-68.34	180.96

-10	-2	2	646.37	588.30	64.33

-8	-2	2	21026.90	21499.45	573.13

-6	-2	2	3917.26	3973.94	124.67

-4	-2	2	22044.06	22855.74	400.24

-2	-2	2	5967.61	6070.16	162.54

0	-2	2	451.39	506.42	17.52

2	-2	2	6997.67	6242.53	186.24

4	-2	2	501.60	403.91	34.60

6	-2	2	27129.00	25140.83	558.03

8	-2	2	58.54	15.37	113.23

10	-2	2	1529.12	1508.49	93.53

12	-2	2	550.18	533.57	87.38

-13	-1	2	1518.95	1502.35	106.27

-11	-1	2	1509.13	1611.30	91.71

-9	-1	2	142.50	60.66	115.46

-7	-1	2	425.75	410.25	42.89

-5	-1	2	2996.98	2802.55	83.15

-3	-1	2	2793.57	2895.54	90.29

-1	-1	2	269.77	481.03	19.64

1	-1	2	9.63	77.84	18.60

3	-1	2	6466.41	5477.12	132.38

5	-1	2	231.10	270.41	35.39

7	-1	2	1.68	-12.74	123.13

9	-1	2	1345.08	1297.27	80.17

11	-1	2	3401.31	3236.02	134.23

13	-1	2	323.67	327.61	95.45

-14	0	2	741.81	585.22	99.12

-12	0	2	151.10	256.59	63.69

-10	0	2	400.92	471.66	59.26

-8	0	2	9356.46	9432.05	270.61

-6	0	2	2454.81	2666.39	79.15

-4	0	2	5677.63	5760.03	141.25

-2	0	2	1742.37	1681.57	45.79

0	0	2	13.17	54.91	29.12

2	0	2	8274.09	8440.47	203.55

4	0	2	7865.54	6776.82	166.02

6	0	2	18953.55	17887.35	465.45

8	0	2	1250.51	1562.73	80.37

10	0	2	4254.52	4411.76	138.83

12	0	2	2.08	-70.76	70.76

-13	1	2	10.04	-190.05	190.05

-11	1	2	329.37	366.05	56.63

-9	1	2	6.27	10.51	42.66

-7	1	2	1967.30	1933.67	67.90

-5	1	2	10566.63	10962.38	312.26

-3	1	2	8725.91	8508.21	219.87

-1	1	2	1664.45	1765.60	53.31

1	1	2	5095.65	5013.52	146.10

3	1	2	505.00	397.53	28.74

5	1	2	4844.54	4095.16	121.82

7	1	2	278.23	234.20	61.48

9	1	2	11452.09	11633.05	344.51

11	1	2	15626.65	15286.46	454.34

13	1	2	920.09	803.40	110.87

-14	2	2	1348.64	1363.01	114.75

-12	2	2	1982.18	1628.32	110.16

-10	2	2	22.03	0.00	130.20

-8	2	2	922.60	1024.88	64.76

-6	2	2	1597.20	1594.69	59.57

-4	2	2	77.11	57.63	22.85

-2	2	2	6945.89	6885.02	197.16

0	2	2	6246.62	5792.40	211.96

2	2	2	5444.63	5127.32	125.57

4	2	2	2457.84	2087.72	64.77

6	2	2	13587.01	13627.27	403.77

8	2	2	3700.54	4245.22	119.35

10	2	2	8.40	-19.81	159.92

12	2	2	4174.09	4455.70	165.32

-13	3	2	111.17	67.53	88.36

-11	3	2	1561.04	1603.36	94.14

-9	3	2	157.99	257.21	53.38

-7	3	2	317.47	371.13	44.50

-5	3	2	3665.68	3866.38	104.28

-3	3	2	5804.75	5963.48	157.59

-1	3	2	745.40	688.18	29.57

1	3	2	2040.31	1929.35	53.22

3	3	2	11278.10	9228.33	198.88

5	3	2	317.16	215.42	36.00

7	3	2	13540.04	13437.18	330.51

9	3	2	1523.34	1514.89	88.68

11	3	2	11158.18	11835.38	331.17

13	3	2	605.63	632.70	105.79

-12	4	2	6.52	52.57	117.67

-10	4	2	4953.59	5037.26	152.09

-8	4	2	364.39	363.85	52.59

-6	4	2	1196.95	1165.23	63.37

-4	4	2	1639.58	1683.38	54.92

-2	4	2	1378.86	1370.08	45.20

0	4	2	999.98	879.59	48.72

2	4	2	3934.33	3600.64	107.08

4	4	2	36033.11	30202.50	587.15

6	4	2	1310.87	1230.97	66.01

8	4	2	13693.98	13184.75	357.43

10	4	2	10054.09	10672.43	308.97

12	4	2	65.24	52.37	185.41

-13	5	2	5032.61	5325.48	202.72

-11	5	2	12009.67	12504.66	342.11

-9	5	2	6675.87	6783.35	199.94

-7	5	2	61437.83	61203.59	1074.44

-5	5	2	1211.84	1150.08	62.16

-3	5	2	26209.98	24149.06	526.68

-1	5	2	82512.88	81249.03	929.43

1	5	2	118654.30	106987.98	1091.19

3	5	2	68365.91	59461.92	840.92

5	5	2	2977.20	2745.42	88.67

7	5	2	42962.79	40641.99	861.94

9	5	2	1638.44	1646.74	92.33

11	5	2	8192.68	8488.76	252.34

13	5	2	854.77	1011.11	114.71

-12	6	2	3890.76	4093.21	186.34

-10	6	2	19072.66	19671.04	516.81

-8	6	2	4010.56	4001.48	126.63

-6	6	2	5712.65	5485.65	165.56

-4	6	2	15558.46	16380.32	342.87

-2	6	2	3434.85	3693.49	110.49

0	6	2	153537.61	146469.59	4285.16

2	6	2	1688.96	1575.70	60.39

4	6	2	1709.54	1619.34	71.52

6	6	2	224.05	237.21	44.89

8	6	2	2099.71	2010.72	93.79

10	6	2	5983.29	6277.08	178.59

12	6	2	1894.19	1947.50	128.77

-11	7	2	1105.42	1444.15	116.75

-9	7	2	638.75	654.59	74.44

-7	7	2	13146.38	13600.19	379.39

-5	7	2	1107.98	1156.16	68.62

-3	7	2	10998.93	11176.53	296.64

-1	7	2	13754.50	13215.12	309.57

1	7	2	7916.29	6644.98	219.44

3	7	2	46.32	58.84	40.84

5	7	2	13774.27	12340.52	337.57

7	7	2	3425.17	3542.37	118.05

9	7	2	3042.35	2960.97	126.48

11	7	2	1306.38	1422.93	109.69

-10	8	2	1833.52	1931.48	127.55

-8	8	2	54.01	0.00	124.14

-6	8	2	0.86	-46.70	46.70

-4	8	2	367.28	571.36	52.79

-2	8	2	3810.16	3879.04	120.79

0	8	2	5.19	1.74	39.93

2	8	2	1007.45	947.22	60.72

4	8	2	7807.05	7437.82	219.07

6	8	2	2032.32	1845.33	88.11

8	8	2	1033.57	1049.41	82.76

10	8	2	379.31	356.54	73.61

-9	9	2	3047.75	3157.71	148.14

-7	9	2	3103.62	3522.29	131.55

-5	9	2	3818.24	3975.45	132.68

-3	9	2	1150.74	1324.91	75.70

-1	9	2	1711.46	1808.94	85.46

1	9	2	1160.91	1293.22	69.83

3	9	2	71.58	64.50	45.29

5	9	2	1128.48	976.11	75.29

7	9	2	0.12	44.68	137.88

9	9	2	7.68	51.35	131.21

11	9	2	251.46	356.91	92.41

-8	10	2	94.09	-176.51	176.51

-6	10	2	112.28	-47.52	160.95

-4	10	2	4704.05	5148.18	149.82

-2	10	2	5435.50	5813.90	180.83

0	10	2	1361.77	1374.10	60.53

2	10	2	1402.63	1416.66	80.77

4	10	2	428.11	469.03	53.80

6	10	2	16.03	-49.94	51.35

8	10	2	3.10	129.19	62.47

10	10	2	294.53	245.09	83.92

-7	11	2	11822.39	13660.30	400.62

-5	11	2	2888.57	3072.89	129.69

-3	11	2	3710.13	3917.56	135.27

-1	11	2	1759.42	1798.05	99.01

1	11	2	1357.50	1298.08	86.63

3	11	2	120.42	22.44	97.46

5	11	2	1893.46	1838.39	103.67

7	11	2	3110.64	3134.38	145.71

9	11	2	2746.94	2990.53	157.81

-6	12	2	11.37	-57.82	168.62

-4	12	2	259.05	343.37	68.15

-2	12	2	587.78	537.03	76.86

0	12	2	566.56	578.47	50.05

2	12	2	3.99	12.33	54.39

4	12	2	2398.95	2244.56	120.93

6	12	2	41.18	27.70	138.70

8	12	2	43.99	-30.53	180.55

-5	13	2	14.55	-171.85	171.85

-3	13	2	452.02	672.26	91.82

-1	13	2	1380.28	1511.25	119.01

1	13	2	996.78	1068.51	103.19

3	13	2	881.06	813.90	97.31

5	13	2	1382.91	1297.89	117.79

-2	14	2	1886.92	2083.66	143.74

0	14	2	1157.64	1191.92	76.34

2	14	2	1304.53	1401.01	120.21

-5	-15	3	789.87	772.76	97.30

-3	-15	3	72.81	153.46	69.96

-1	-15	3	2024.73	1813.02	124.12

1	-15	3	1122.78	1096.91	120.19

-8	-14	3	4990.30	5223.60	205.54

-6	-14	3	496.75	524.03	81.31

-4	-14	3	2679.63	2680.31	137.97

-2	-14	3	866.24	1005.90	82.54

0	-14	3	3441.70	3622.17	250.25

2	-14	3	1158.01	1430.65	111.70

4	-14	3	2782.61	3104.72	155.79

-9	-13	3	508.13	474.08	98.90

-7	-13	3	900.25	892.21	99.13

-5	-13	3	208.86	176.13	62.48

-3	-13	3	7894.33	7446.38	238.48

-1	-13	3	219.29	231.94	64.51

1	-13	3	5304.15	5162.48	161.63

3	-13	3	586.05	546.53	77.27

5	-13	3	3684.86	3904.94	172.12

-10	-12	3	545.35	662.19	91.22

-8	-12	3	711.96	738.35	86.98

-6	-12	3	1794.31	1695.73	105.29

-4	-12	3	1454.30	1539.27	97.37

-2	-12	3	1970.52	1892.00	97.62

0	-12	3	4126.52	3980.13	178.15

2	-12	3	5450.31	5184.63	153.76

4	-12	3	1334.78	1516.75	97.55

6	-12	3	6973.70	7344.66	226.83

8	-12	3	910.52	1070.63	106.01

-11	-11	3	1334.39	1502.64	120.62

-9	-11	3	12331.78	13398.17	370.09

-7	-11	3	307.81	293.64	57.64

-5	-11	3	14499.44	14481.42	415.31

-3	-11	3	28913.06	27633.57	785.03

-1	-11	3	35243.52	31705.25	837.55

1	-11	3	12705.66	12267.09	365.53

3	-11	3	2981.15	3138.55	120.00

5	-11	3	7799.62	7522.75	233.39

7	-11	3	8075.82	8647.79	264.88

9	-11	3	8659.95	9010.40	266.92

-12	-10	3	6378.79	6927.38	227.09

-10	-10	3	1847.16	2074.92	114.80

-8	-10	3	4803.40	5263.92	155.10

-6	-10	3	11991.58	12694.22	375.30

-4	-10	3	6918.12	7109.97	221.06

-2	-10	3	9980.59	8791.51	284.91

0	-10	3	70.68	17.60	85.70

2	-10	3	785.70	754.90	63.73

4	-10	3	2825.19	2591.09	107.23

6	-10	3	1690.88	1705.97	95.77

8	-10	3	4034.54	4268.95	158.80

10	-10	3	1597.15	1775.75	125.09

-11	-9	3	8217.57	8368.54	232.97

-9	-9	3	2791.61	3180.33	121.60

-7	-9	3	1221.37	1304.33	82.18

-5	-9	3	28.29	-127.58	127.58

-3	-9	3	1221.49	1224.62	66.20

-1	-9	3	582.91	469.76	50.58

1	-9	3	32.85	-14.76	113.22

3	-9	3	2447.77	2545.09	96.88

5	-9	3	2.81	-93.81	114.03

9	-9	3	861.91	874.59	102.37

-12	-8	3	2261.33	2716.10	143.79

-10	-8	3	260.38	341.15	63.70

-8	-8	3	78.62	67.94	48.73

-6	-8	3	11632.98	11859.54	320.49

-4	-8	3	43.08	40.03	119.90

-2	-8	3	5696.71	5492.00	162.89

0	-8	3	15739.66	14553.36	949.45

4	-8	3	24.98	49.53	40.44

6	-8	3	62.98	0.00	136.07

8	-8	3	2965.28	2711.87	121.20

10	-8	3	873.96	818.96	96.50

-13	-7	3	9209.32	9697.07	297.01

-11	-7	3	9729.23	10076.35	311.20

-9	-7	3	27846.40	29427.90	793.53

-7	-7	3	1197.45	1261.16	70.85

-5	-7	3	21059.38	21106.83	547.69

-3	-7	3	1389.27	1523.04	58.13

-1	-7	3	1254.30	1138.06	48.81

1	-7	3	13265.23	12866.56	280.51

3	-7	3	12.69	-12.54	86.33

5	-7	3	32083.53	31153.47	749.64

7	-7	3	945.92	928.81	72.04

9	-7	3	470.32	654.30	74.43

11	-7	3	385.02	413.77	82.11

-14	-6	3	633.22	795.93	100.73

-12	-6	3	1252.45	1246.25	100.18

-10	-6	3	469.33	515.77	66.14

-8	-6	3	16.67	15.77	88.15

-6	-6	3	2580.10	2866.39	87.41

-4	-6	3	6490.00	6844.07	197.73

-2	-6	3	18245.18	18147.07	422.10

0	-6	3	118.61	142.92	19.44

2	-6	3	5136.83	6510.23	195.95

4	-6	3	248.71	249.56	43.89

6	-6	3	885.32	920.56	63.95

8	-6	3	86.58	122.93	53.38

10	-6	3	2445.22	2431.13	122.15

12	-6	3	3831.07	3724.25	179.84

-13	-5	3	654.63	766.44	94.46

-11	-5	3	1856.79	1951.92	101.05

-9	-5	3	2821.11	3214.16	105.63

-7	-5	3	305.91	373.96	49.96

-5	-5	3	400.58	470.94	39.45

-3	-5	3	28.00	8.09	52.97

-1	-5	3	692.56	672.53	32.39

1	-5	3	1031.07	850.51	37.27

3	-5	3	7450.77	6829.69	195.23

5	-5	3	2104.07	1915.71	74.80

7	-5	3	13.66	0.00	97.65

9	-5	3	45.60	-41.25	119.90

11	-5	3	626.94	653.15	85.97

-14	-4	3	74.23	237.98	80.27

-12	-4	3	142.65	100.70	64.50

-10	-4	3	3626.72	3662.25	123.55

-8	-4	3	3305.95	3416.96	101.47

-6	-4	3	11559.26	12206.60	268.90

-4	-4	3	8875.75	8995.33	199.20

-2	-4	3	585.43	705.50	30.57

0	-4	3	129.64	84.21	12.93

2	-4	3	31.45	-14.96	62.48

4	-4	3	31142.56	30471.71	576.56

6	-4	3	7825.15	7035.25	193.43

8	-4	3	7348.66	7493.14	225.63

10	-4	3	5192.69	5002.19	154.54

12	-4	3	68.46	0.00	181.77

-13	-3	3	209.91	111.42	70.57

-11	-3	3	15.15	-16.78	54.18

-9	-3	3	371.99	458.31	49.55

-7	-3	3	198.80	233.57	41.25

-5	-3	3	2330.96	2389.60	68.40

-3	-3	3	3339.80	3273.79	107.97

-1	-3	3	2522.30	2539.00	69.43

1	-3	3	9196.79	8553.72	228.05

3	-3	3	1556.35	1450.31	46.03

5	-3	3	269.06	10.52	115.89

7	-3	3	549.71	558.15	54.42

9	-3	3	4540.10	4460.41	148.21

11	-3	3	77.06	-143.96	155.48

13	-3	3	4842.59	4464.91	190.72

-14	-2	3	363.85	393.54	93.23

-12	-2	3	4126.30	4046.57	140.19

-10	-2	3	212.85	148.23	52.98

-8	-2	3	693.69	652.15	58.48

-6	-2	3	1307.86	1462.61	51.86

-4	-2	3	372.08	434.21	28.12

-2	-2	3	9888.88	10894.74	231.45

0	-2	3	110.51	134.00	63.51

2	-2	3	120.89	142.17	21.23

4	-2	3	6050.54	5659.87	163.79

6	-2	3	23522.88	21197.61	542.93

8	-2	3	4187.42	3925.20	116.75

10	-2	3	5448.17	5282.37	153.17

12	-2	3	414.52	462.12	74.22

-13	-1	3	314.17	281.10	77.45

-11	-1	3	36.44	-119.89	129.40

-9	-1	3	361.45	460.13	53.40

-7	-1	3	1452.72	1558.36	61.18

-5	-1	3	13551.58	13699.98	340.36

-3	-1	3	7625.87	7571.26	211.15

-1	-1	3	0.08	-47.92	47.92

1	-1	3	532.22	554.68	26.73

3	-1	3	2438.14	2229.11	67.46

5	-1	3	194.20	203.25	36.60

7	-1	3	263.17	66.94	134.49

9	-1	3	5187.50	4767.45	148.32

11	-1	3	6408.47	6428.58	192.07

13	-1	3	102.86	-228.88	228.88

-14	0	3	675.55	484.26	101.75

-12	0	3	2090.03	2056.48	111.39

-10	0	3	5738.31	5635.73	158.16

-8	0	3	218.20	251.77	48.13

-6	0	3	3468.06	3510.37	101.41

-4	0	3	10003.36	10544.64	279.62

-2	0	3	885.57	883.07	29.19

0	0	3	266.20	249.71	15.02

2	0	3	2427.63	2436.22	63.87

4	0	3	27386.43	27634.86	501.29

6	0	3	5240.88	5058.64	133.53

8	0	3	11054.27	9663.16	300.64

10	0	3	560.82	458.77	71.81

12	0	3	5253.10	4684.01	168.09

-13	1	3	32298.88	30548.49	688.34

-11	1	3	35.78	41.45	117.27

-9	1	3	9466.77	10154.85	303.37

-7	1	3	25908.57	25685.35	581.17

-5	1	3	8588.76	8957.26	207.30

-3	1	3	49763.14	52647.32	598.76

-1	1	3	5534.73	5985.83	170.14

1	1	3	234261.11	235910.06	1349.62

3	1	3	97871.61	92341.13	887.70

5	1	3	42141.42	38456.48	653.34

7	1	3	10624.22	9953.39	279.33

9	1	3	88.84	38.82	58.23

11	1	3	20213.89	20434.09	530.09

13	1	3	190.25	209.08	99.69

-14	2	3	9643.37	8635.08	289.73

-12	2	3	2434.84	2339.35	114.05

-10	2	3	11403.68	11476.26	354.48

-8	2	3	737.62	880.99	59.89

-6	2	3	170252.44	185479.34	1597.92

-4	2	3	32103.09	33752.55	547.38

-2	2	3	24274.03	23233.08	392.58

0	2	3	88529.02	85748.25	538.77

2	2	3	113485.09	111095.39	963.88

4	2	3	77308.13	69401.69	855.29

6	2	3	16968.77	14413.16	318.71

8	2	3	28540.39	26819.82	700.61

10	2	3	6574.42	6921.74	192.16

12	2	3	6512.42	6860.83	195.88

-13	3	3	3211.50	3452.26	167.40

-11	3	3	2133.63	2321.93	108.56

-9	3	3	7741.12	7745.72	230.79

-7	3	3	10895.36	11097.64	302.77

-3	3	3	24958.04	26018.73	478.00

-1	3	3	1413.25	1171.92	38.93

1	3	3	1133.13	1414.53	42.35

3	3	3	25452.47	24073.66	481.95

5	3	3	1271.43	1068.88	56.50

7	3	3	1.62	56.41	47.11

9	3	3	556.60	595.11	69.58

11	3	3	3659.72	3908.95	150.66

13	3	3	2674.46	2719.36	162.87

-12	4	3	387.79	498.72	81.50

-10	4	3	6341.91	6458.74	238.87

-8	4	3	46.75	49.94	103.92

-6	4	3	1209.16	1273.32	68.23

-4	4	3	95.29	62.48	28.11

-2	4	3	10231.33	10777.60	226.72

0	4	3	1051.66	999.74	28.71

2	4	3	172.94	117.29	26.49

4	4	3	76.64	94.43	33.16

6	4	3	3936.38	3364.62	102.15

8	4	3	2400.04	2222.42	97.07

10	4	3	1180.20	1208.00	87.23

12	4	3	37.56	54.79	193.29

-13	5	3	7.77	-207.43	207.43

-11	5	3	2137.87	2181.98	113.41

-9	5	3	2503.65	2522.96	107.39

-7	5	3	1331.88	1379.31	75.11

-5	5	3	18358.55	18623.06	520.08

-3	5	3	2387.04	2235.02	66.33

-1	5	3	2056.85	2134.17	62.46

1	5	3	189.05	179.99	31.14

3	5	3	11990.17	10262.18	255.28

5	5	3	2.88	27.09	95.63

7	5	3	451.98	404.54	56.84

9	5	3	2042.04	2032.68	100.05

11	5	3	49.13	119.49	68.94

-12	6	3	514.68	562.06	86.56

-10	6	3	2321.21	2227.95	119.71

-8	6	3	4306.73	4249.77	131.73

-6	6	3	254.87	0.00	132.06

-4	6	3	82.16	175.51	39.83

-2	6	3	383.93	397.07	40.05

0	6	3	4939.59	4710.75	310.31

2	6	3	274.02	305.80	37.82

4	6	3	6972.19	6105.26	185.85

6	6	3	148.08	174.10	42.06

8	6	3	877.11	764.22	72.23

10	6	3	8.26	-98.06	183.38

12	6	3	646.87	630.28	102.75

-11	7	3	413.56	409.74	94.45

-9	7	3	11790.08	12730.74	344.38

-7	7	3	3156.74	3005.08	116.59

-5	7	3	22625.24	23106.86	470.16

-3	7	3	8212.07	8623.42	221.96

-1	7	3	1131.49	1117.48	61.54

1	7	3	428.43	382.91	46.52

3	7	3	1854.54	1567.63	75.36

5	7	3	6218.30	5732.62	168.85

7	7	3	55.96	82.69	48.73

9	7	3	6602.48	5827.32	168.51

11	7	3	788.90	850.86	105.19

-10	8	3	614.38	531.16	95.67

-8	8	3	5825.20	6290.90	173.29

-6	8	3	247.19	281.69	58.04

-4	8	3	1947.97	2119.40	91.96

-2	8	3	414.05	446.40	51.98

0	8	3	1399.74	1328.86	97.49

2	8	3	2739.32	2574.93	94.68

6	8	3	4186.02	3610.88	127.65

8	8	3	1016.97	967.82	86.00

10	8	3	2055.33	2098.03	135.47

-9	9	3	587.25	674.97	84.35

-7	9	3	408.52	409.34	66.94

-5	9	3	576.12	646.28	63.52

-3	9	3	1044.09	1073.80	74.27

-1	9	3	2673.85	2871.03	106.62

1	9	3	37.48	23.66	42.46

3	9	3	64.37	12.54	48.73

5	9	3	57.06	48.32	52.97

7	9	3	1184.54	1183.28	89.04

9	9	3	15.64	21.63	69.55

-8	10	3	15.05	84.71	129.39

-6	10	3	2.78	-149.00	149.00

-4	10	3	8910.28	9099.17	283.56

-2	10	3	1683.78	1626.51	92.53

0	10	3	7939.93	7609.04	333.12

2	10	3	687.87	682.97	65.95

4	10	3	172.69	193.51	53.58

6	10	3	962.87	1017.14	81.14

8	10	3	2583.15	2870.70	144.03

-7	11	3	3087.43	3090.93	150.56

-5	11	3	1019.47	1230.02	97.73

-3	11	3	67.27	67.13	51.96

-1	11	3	7.35	67.93	130.00

1	11	3	47.72	-22.64	155.68

3	11	3	0.78	43.27	52.57

5	11	3	137.77	101.71	62.28

7	11	3	4814.47	4951.67	187.69

-6	12	3	32.52	-5.86	71.17

-4	12	3	760.34	648.76	93.66

-2	12	3	1742.36	1768.23	106.69

0	12	3	263.11	217.40	44.64

2	12	3	163.42	144.98	59.65

4	12	3	214.37	53.79	190.08

6	12	3	1461.40	1427.71	118.60

-3	13	3	1319.02	1686.59	117.58

-1	13	3	236.23	349.83	71.79

1	13	3	152.15	129.61	77.85

3	13	3	1529.61	1414.83	119.62

5	13	3	67.73	72.79	74.40

0	14	3	13351.04	14503.93	1334.14

-5	-15	4	3945.06	3888.76	176.20

-3	-15	4	1431.07	1371.21	117.99

-1	-15	4	12475.31	11052.35	317.51

1	-15	4	6308.53	6783.31	225.46

-8	-14	4	7901.83	8798.00	283.45

-6	-14	4	4642.31	4856.84	185.84

-4	-14	4	7045.32	7201.73	213.44

-2	-14	4	4325.11	4278.96	150.73

0	-14	4	3797.67	3722.31	101.22

2	-14	4	2252.27	2382.50	135.89

4	-14	4	1351.29	1489.10	121.02

-9	-13	4	3721.19	3792.89	178.00

-7	-13	4	3245.98	3350.97	160.32

-5	-13	4	1446.10	1559.78	102.22

-3	-13	4	881.93	873.63	79.51

-1	-13	4	1512.82	1446.77	96.36

1	-13	4	3.64	23.86	48.93

3	-13	4	484.24	459.12	74.02

5	-13	4	400.48	652.22	80.49

-10	-12	4	1203.53	1204.43	125.46

-8	-12	4	4167.67	4016.41	156.39

-6	-12	4	3121.34	3059.96	126.48

-4	-12	4	1396.57	1321.20	86.64

-2	-12	4	796.36	790.26	69.19

0	-12	4	5027.29	4747.08	354.35

2	-12	4	960.45	888.89	78.10

4	-12	4	5765.89	5414.96	166.76

6	-12	4	4274.13	4569.92	178.90

-11	-11	4	9877.98	9960.91	296.32

-9	-11	4	11496.78	12825.75	351.31

-7	-11	4	2528.48	2669.00	118.53

-5	-11	4	3187.79	3345.91	118.82

-3	-11	4	2926.91	3139.71	113.33

-1	-11	4	18605.23	17052.34	437.36

1	-11	4	70.71	19.01	115.25

3	-11	4	3398.09	3376.74	123.70

5	-11	4	3551.23	3189.78	133.22

7	-11	4	19.31	27.09	135.86

9	-11	4	3209.22	3736.99	171.84

-12	-10	4	6788.66	7135.69	235.70

-10	-10	4	371.72	492.24	67.55

-8	-10	4	1989.65	2015.71	105.31

-6	-10	4	109.24	138.51	47.11

-4	-10	4	883.60	850.09	65.56

-2	-10	4	2440.70	2396.53	94.05

0	-10	4	5422.62	5083.98	106.95

2	-10	4	11679.53	11242.50	337.78

4	-10	4	529.97	595.49	63.31

6	-10	4	1881.68	1738.02	103.27

8	-10	4	112.06	157.10	66.12

-13	-9	4	385.76	524.39	87.57

-11	-9	4	4613.70	5209.29	168.01

-9	-9	4	6.09	54.18	51.96

-7	-9	4	2174.57	2398.91	103.32

-5	-9	4	185.15	220.41	45.90

-3	-9	4	351.57	299.74	47.53

-1	-9	4	260.82	261.29	44.49

1	-9	4	633.84	595.01	50.78

3	-9	4	5244.66	5223.96	157.72

5	-9	4	464.88	422.53	57.24

7	-9	4	976.27	1045.91	84.58

9	-9	4	358.21	175.54	85.34

-12	-8	4	931.42	678.59	107.43

-10	-8	4	264.73	88.78	159.96

-8	-8	4	2400.75	2532.36	104.56

-6	-8	4	7277.27	7558.11	212.09

-4	-8	4	418.17	515.60	48.75

-2	-8	4	4529.56	4374.91	127.68

0	-8	4	397.48	377.66	30.72

2	-8	4	84.12	146.39	38.62

4	-8	4	2683.42	2350.17	94.27

6	-8	4	4627.26	4307.98	133.81

8	-8	4	13668.76	13449.03	422.02

10	-8	4	14.92	0.00	169.02

-13	-7	4	1.63	39.02	75.01

-11	-7	4	1729.86	1943.28	109.13

-9	-7	4	1273.92	1272.60	81.17

-7	-7	4	1.07	0.00	99.07

-5	-7	4	0.32	-25.27	105.74

-3	-7	4	42.50	33.36	79.46

-1	-7	4	2069.52	2037.17	62.65

1	-7	4	3412.22	2950.00	92.82

3	-7	4	6678.85	6421.77	181.78

5	-7	4	14673.20	13781.09	357.77

7	-7	4	32.90	41.65	47.92

9	-7	4	502.68	575.83	76.25

11	-7	4	266.93	475.41	87.16

-14	-6	4	659.89	649.50	99.92

-12	-6	4	133.00	73.40	64.70

-10	-6	4	16.71	0.00	108.37

-8	-6	4	748.76	830.59	60.70

-6	-6	4	2755.83	2856.25	87.84

-4	-6	4	38.14	185.61	30.13

-2	-6	4	3.71	18.40	24.87

0	-6	4	4501.34	4532.17	197.29

2	-6	4	427.66	345.12	39.04

4	-6	4	9341.70	8596.10	251.06

6	-6	4	4315.23	4026.20	116.97

8	-6	4	4836.27	4777.85	143.36

10	-6	4	7083.81	7145.63	212.87

12	-6	4	127.76	61.06	188.04

-13	-5	4	913.77	978.22	92.26

-9	-5	4	5264.53	5634.53	151.42

-7	-5	4	1794.82	1920.73	75.57

-5	-5	4	2073.71	1909.98	62.46

-3	-5	4	22724.80	24633.67	470.34

-1	-5	4	2812.62	2822.93	78.44

1	-5	4	7315.19	7540.71	184.83

3	-5	4	1678.75	1405.27	54.31

5	-5	4	139.05	151.25	45.09

7	-5	4	3039.94	2665.90	106.06

9	-5	4	189.61	191.49	58.24

11	-5	4	1283.89	1192.61	99.57

-14	-4	4	4745.07	4321.41	184.02

-12	-4	4	1684.38	1834.69	105.68

-10	-4	4	360.60	425.32	58.45

-8	-4	4	129.48	0.00	123.35

-6	-4	4	21681.97	22897.88	516.88

-4	-4	4	13538.01	14453.60	356.44

-2	-4	4	5062.57	5774.13	144.23

0	-4	4	8121.23	7458.27	115.41

2	-4	4	3199.76	3163.48	87.42

4	-4	4	56.82	90.58	30.73

6	-4	4	4670.22	4624.96	141.06

8	-4	4	17641.18	15888.10	412.58

10	-4	4	456.56	536.98	68.77

12	-4	4	3681.02	3922.72	171.11

-13	-3	4	5932.42	5767.04	177.12

-11	-3	4	21.74	47.11	48.93

-9	-3	4	28081.94	27412.07	711.15

-7	-3	4	17944.19	19061.95	502.09

-5	-3	4	11078.00	11199.38	322.94

-3	-3	4	19127.22	22314.71	395.27

-1	-3	4	2422.99	2664.03	76.67

1	-3	4	16275.80	14775.40	318.05

3	-3	4	10824.71	10534.14	220.05

5	-3	4	108164.14	103486.95	1192.95

7	-3	4	122.69	73.20	47.52

9	-3	4	4957.41	4770.10	140.74

11	-3	4	1231.08	1129.26	99.77

13	-3	4	215.58	289.76	81.09

-14	-2	4	644.60	659.62	89.61

-12	-2	4	39434.70	37423.86	995.41

-10	-2	4	6638.40	6449.60	217.72

-8	-2	4	428.30	481.22	50.16

-6	-2	4	42470.58	43356.59	692.05

-4	-2	4	116422.40	132443.91	1078.04

-2	-2	4	338138.84	404434.06	1903.44

0	-2	4	4309.74	3997.61	75.98

2	-2	4	84554.54	84886.55	829.12

4	-2	4	62157.37	59697.51	800.10

6	-2	4	29944.39	27741.68	635.56

8	-2	4	8579.40	8116.46	239.39

10	-2	4	77.87	195.52	58.84

12	-2	4	36796.52	35977.18	764.27

-13	-1	4	8477.25	8663.32	231.61

-11	-1	4	111.33	113.63	54.19

-9	-1	4	6772.62	6943.47	206.06

-7	-1	4	8607.10	8681.92	236.95

-5	-1	4	52278.77	51684.43	702.06

-3	-1	4	25035.58	25681.56	405.13

-1	-1	4	5172.54	5882.79	125.73

1	-1	4	2718.95	2956.74	99.32

3	-1	4	1132.74	1073.56	41.53

5	-1	4	2084.30	1978.74	65.29

7	-1	4	6.74	57.82	115.65

9	-1	4	7858.73	7034.47	234.60

11	-1	4	578.97	647.67	82.93

13	-1	4	300.56	396.96	95.45

-14	0	4	315.25	282.51	88.37

-12	0	4	1174.81	1150.90	93.50

-10	0	4	9309.92	9308.01	247.83

-8	0	4	1329.79	1503.86	73.91

-6	0	4	3834.83	3867.74	123.40

-4	0	4	3336.17	3612.92	99.29

-2	0	4	10012.12	10621.56	251.31

0	0	4	975.33	938.66	22.64

2	0	4	2115.57	2046.75	63.97

4	0	4	355.06	358.25	35.20

6	0	4	17.84	68.14	43.67

8	0	4	159.79	-33.16	150.24

10	0	4	172.37	121.32	64.71

12	0	4	3833.07	3793.87	170.33

-13	1	4	1475.29	1379.41	100.80

-11	1	4	121.49	139.72	55.81

-9	1	4	662.89	632.03	62.92

-7	1	4	3135.55	3159.72	90.12

-5	1	4	10481.36	10703.04	231.37

-3	1	4	5081.06	5280.15	144.61

-1	1	4	5.05	33.97	16.78

1	1	4	3626.13	3693.48	116.56

3	1	4	11949.71	11476.14	318.95

5	1	4	356.06	547.35	42.88

7	1	4	806.32	733.74	62.93

9	1	4	1610.50	1539.84	95.97

11	1	4	859.96	893.84	99.54

13	1	4	1583.30	1606.34	141.28

-14	2	4	6985.31	6741.50	225.56

-12	2	4	1633.26	1491.61	96.97

-10	2	4	10997.70	10911.77	361.05

-8	2	4	6918.86	7007.97	203.28

-6	2	4	17291.80	16998.01	464.50

-4	2	4	1287.25	1537.34	51.46

-2	2	4	640.65	670.45	35.02

0	2	4	1106.95	1176.55	27.86

2	2	4	1418.62	1496.04	51.48

4	2	4	6105.11	6172.33	186.41

6	2	4	1946.99	1961.33	79.64

8	2	4	1712.30	1651.12	85.46

10	2	4	1737.34	1633.37	99.42

12	2	4	229.53	137.71	211.51

-13	3	4	2565.89	2617.18	148.08

-11	3	4	1751.35	1679.12	98.40

-9	3	4	1038.59	1033.14	76.50

-7	3	4	8202.93	8091.07	256.68

-5	3	4	14998.48	15533.10	428.54

-3	3	4	980.24	968.73	43.33

-1	3	4	37652.85	38269.89	585.96

1	3	4	16216.16	16211.30	381.16

3	3	4	59.76	98.87	27.50

5	3	4	2348.27	1941.43	77.25

7	3	4	2521.30	2167.92	87.57

9	3	4	2769.76	2568.93	108.03

11	3	4	296.26	349.65	75.63

13	3	4	1572.43	1534.65	138.85

-12	4	4	2863.37	2833.52	136.37

-10	4	4	843.48	793.11	72.23

-8	4	4	14216.45	14136.67	374.53

-6	4	4	738.90	738.77	57.47

-4	4	4	8884.00	8728.73	234.43

-2	4	4	4864.71	4724.46	168.83

0	4	4	828.14	813.97	41.40

2	4	4	11025.07	10724.67	251.77

4	4	4	26.14	97.65	34.57

6	4	4	14345.37	12620.90	332.94

8	4	4	2.08	18.80	114.63

10	4	4	1492.09	1394.71	99.80

12	4	4	1102.04	1226.60	111.90

-13	5	4	515.31	507.45	88.38

-11	5	4	687.31	729.24	84.76

-9	5	4	1373.44	1381.33	84.61

-7	5	4	1404.28	1490.52	77.54

-5	5	4	5186.38	5358.82	171.85

-3	5	4	1739.34	1799.12	63.62

-1	5	4	22.04	22.04	82.49

1	5	4	121.76	165.61	32.56

3	5	4	605.54	545.27	53.62

5	5	4	4809.97	4066.07	121.33

7	5	4	1066.86	923.88	69.82

9	5	4	1495.44	1235.65	94.54

11	5	4	1761.63	1874.48	133.82

-12	6	4	376.48	388.09	89.99

-10	6	4	1.73	-189.84	189.84

-8	6	4	18.76	20.22	132.23

-6	6	4	1532.18	1546.18	82.21

-4	6	4	179.07	43.68	125.98

-2	6	4	11473.43	11252.69	288.14

0	6	4	4770.26	4456.71	96.86

2	6	4	47.47	13.34	81.68

4	6	4	2171.19	1778.65	79.84

6	6	4	734.49	545.05	64.54

8	6	4	925.59	900.41	79.92

10	6	4	3686.13	3439.03	146.80

12	6	4	4657.49	4623.13	202.25

-11	7	4	165.93	85.73	237.59

-9	7	4	57.72	175.50	58.03

-7	7	4	590.51	620.40	68.37

-5	7	4	5676.52	5453.67	175.85

-3	7	4	4.58	231.29	44.07

-1	7	4	2645.08	2596.62	91.04

1	7	4	4235.37	3998.08	116.38

3	7	4	0.81	-63.69	112.41

5	7	4	3360.72	3082.36	109.73

7	7	4	3216.27	2957.63	117.79

9	7	4	3820.88	3554.13	144.79

11	7	4	4991.01	4796.59	195.41

-10	8	4	13.67	-28.51	137.08

-8	8	4	1401.80	1331.64	91.69

-6	8	4	3386.52	3775.95	125.11

-4	8	4	804.58	727.38	64.75

-2	8	4	571.24	712.67	62.71

0	8	4	7266.60	7233.70	556.19

2	8	4	347.14	275.26	50.56

4	8	4	1179.62	1129.39	73.67

6	8	4	52.05	0.00	128.39

8	8	4	2052.39	1908.25	113.20

10	8	4	2586.21	2698.18	149.09

-9	9	4	2111.52	2223.43	134.46

-7	9	4	370.20	346.23	65.52

-5	9	4	14.86	-54.39	54.39

-3	9	4	3687.97	3583.16	122.93

-1	9	4	2095.91	2047.79	93.59

1	9	4	723.53	531.88	62.92

3	9	4	608.41	434.51	62.10

5	9	4	1454.27	1374.69	88.46

7	9	4	4057.98	3911.61	150.70

9	9	4	2918.53	2680.03	150.14

-8	10	4	3943.14	4134.75	175.80

-6	10	4	10439.46	10831.53	327.17

-4	10	4	1170.56	1195.02	89.25

-2	10	4	1077.75	1171.08	85.60

0	10	4	18236.50	17402.75	774.43

2	10	4	10758.97	10172.18	299.94

4	10	4	18158.76	17504.81	492.90

6	10	4	2076.25	2510.49	123.73

8	10	4	9103.95	9613.34	295.14

-7	11	4	13118.46	14080.07	408.06

-5	11	4	1184.33	1181.99	111.30

-3	11	4	9978.06	9875.91	313.42

-1	11	4	11072.80	11490.40	331.70

1	11	4	11192.01	10678.50	317.45

3	11	4	4419.23	3960.24	150.14

5	11	4	17.34	53.38	164.57

7	11	4	4178.99	4102.27	178.06

-6	12	4	291.99	-30.74	181.80

-4	12	4	1618.44	2048.31	127.32

-2	12	4	2448.26	2868.41	147.26

0	12	4	4091.86	4404.00	258.49

2	12	4	11121.95	10868.19	300.35

4	12	4	958.34	1024.97	93.27

6	12	4	1371.99	1200.92	126.08

-3	13	4	1351.29	1532.39	133.57

-1	13	4	4315.66	4315.42	185.58

1	13	4	1164.57	949.43	109.27

3	13	4	666.82	668.52	96.08

-5	-15	5	47.97	-179.54	179.54

-3	-15	5	500.73	405.11	90.41

-1	-15	5	501.90	438.69	90.20

1	-15	5	61.58	82.69	66.72

-8	-14	5	4024.68	4290.04	192.63

-6	-14	5	563.67	368.32	93.65

-4	-14	5	4998.50	4903.15	169.88

-2	-14	5	995.11	967.97	89.03

0	-14	5	5073.45	5073.17	398.75

2	-14	5	8113.38	7922.01	261.00

4	-14	5	435.08	379.41	82.92

-9	-13	5	413.59	315.09	85.75

-7	-13	5	190.60	216.16	61.27

-5	-13	5	1550.74	1842.92	101.01

-3	-13	5	6.91	-70.36	177.31

-1	-13	5	2534.46	2373.47	113.66

1	-13	5	1252.12	1116.75	90.67

3	-13	5	358.80	483.14	67.95

5	-13	5	1.69	-28.71	73.59

-10	-12	5	3.47	86.13	131.62

-8	-12	5	2249.61	2376.76	117.67

-6	-12	5	735.00	642.91	74.24

-4	-12	5	787.32	843.85	74.25

-2	-12	5	120.49	201.59	51.56

0	-12	5	156.94	164.98	91.90

2	-12	5	907.67	982.53	75.47

4	-12	5	1961.09	1985.88	109.15

6	-12	5	3084.91	3130.56	156.65

-11	-11	5	1185.56	1134.61	114.53

-9	-11	5	2662.34	2803.86	127.24

-7	-11	5	2347.70	2544.83	111.62

-5	-11	5	130.06	-99.89	163.58

-3	-11	5	559.62	506.52	59.88

-1	-11	5	3123.31	2770.29	108.48

1	-11	5	3650.77	3552.02	120.29

3	-11	5	7763.44	7798.57	218.00

5	-11	5	7702.85	7281.96	235.19

7	-11	5	2143.43	2193.37	133.45

-12	-10	5	56.37	169.84	69.96

-10	-10	5	0.12	75.61	157.50

-8	-10	5	1823.21	1864.58	103.68

-6	-10	5	0.77	65.91	46.50

-4	-10	5	353.89	458.09	56.63

-2	-10	5	295.28	423.89	50.76

0	-10	5	2229.88	2280.57	63.83

2	-10	5	973.09	900.53	67.59

4	-10	5	3.75	0.00	109.38

6	-10	5	2055.40	1918.89	101.06

8	-10	5	1133.13	999.82	111.70

-13	-9	5	159.17	338.28	78.86

-11	-9	5	50.43	33.76	61.46

-9	-9	5	2407.57	2492.15	110.21

-7	-9	5	1208.05	1242.39	77.32

-5	-9	5	6586.05	7196.64	209.05

-3	-9	5	285.47	351.29	50.36

-1	-9	5	3350.48	3339.65	98.83

1	-9	5	6.01	-106.35	116.66

3	-9	5	8048.71	7470.63	226.22

5	-9	5	441.24	400.27	58.25

7	-9	5	932.83	901.39	82.35

9	-9	5	100.11	28.10	170.45

-12	-8	5	2944.66	2908.06	133.74

-10	-8	5	585.81	702.92	70.80

-8	-8	5	7635.06	7909.42	241.72

-6	-8	5	277.67	323.38	48.74

-4	-8	5	3187.82	2912.42	92.13

-2	-8	5	41.02	21.03	38.82

0	-8	5	22664.04	21576.70	576.35

2	-8	5	4138.46	3780.07	105.62

4	-8	5	706.28	774.49	60.09

6	-8	5	5122.21	4662.20	149.09

8	-8	5	2423.80	2471.46	115.88

10	-8	5	963.49	935.95	108.65

-13	-7	5	1413.42	1499.33	122.45

-11	-7	5	1658.86	1710.75	103.86

-9	-7	5	579.02	738.55	66.55

-7	-7	5	2491.30	2650.87	94.06

-5	-7	5	94.27	279.64	41.45

-3	-7	5	23124.74	22626.11	536.77

-1	-7	5	28171.20	26763.27	581.80

1	-7	5	130.59	90.79	34.78

3	-7	5	3184.70	3454.37	96.19

5	-7	5	12668.64	12038.03	343.00

7	-7	5	607.82	568.23	67.36

9	-7	5	5953.50	5445.12	171.66

11	-7	5	797.85	797.85	100.34

-14	-6	5	691.38	861.71	96.08

-12	-6	5	8353.50	9015.84	256.46

-10	-6	5	5030.08	5484.26	162.68

-8	-6	5	28122.40	27611.27	720.38

-6	-6	5	44.06	50.55	96.04

-4	-6	5	21243.94	21390.63	508.96

-2	-6	5	119550.00	124761.86	1212.95

0	-6	5	92309.35	91598.45	2764.50

2	-6	5	43918.33	40318.41	714.40

4	-6	5	127.96	181.38	43.27

6	-6	5	34634.66	31822.99	795.61

8	-6	5	9506.16	9067.91	236.48

10	-6	5	4711.97	4888.46	167.21

-13	-5	5	1567.28	1891.85	116.19

-11	-5	5	5612.98	5298.68	157.25

-9	-5	5	16666.87	17936.77	414.33

-7	-5	5	3950.20	3969.29	128.78

-5	-5	5	47359.40	49313.36	764.17

-3	-5	5	54689.51	57766.20	757.95

-1	-5	5	44067.82	45782.81	651.26

1	-5	5	8586.65	8041.88	200.62

3	-5	5	2073.12	1887.96	62.85

5	-5	5	5325.92	5085.65	170.25

7	-5	5	7835.28	7415.13	230.40

9	-5	5	4612.83	4554.61	146.95

11	-5	5	5085.60	4934.38	191.19

-14	-4	5	71.07	28.71	213.51

-12	-4	5	5397.40	5452.30	160.84

-10	-4	5	1644.67	1623.17	89.30

-8	-4	5	7965.26	8281.89	264.14

-6	-4	5	7459.11	7616.04	215.64

-4	-4	5	923.91	1077.01	42.52

-2	-4	5	1448.47	1456.01	48.05

0	-4	5	14742.82	15101.45	248.87

2	-4	5	798.97	742.94	38.46

4	-4	5	4466.12	4527.90	125.07

6	-4	5	2412.10	2183.78	86.76

8	-4	5	20.05	37.81	49.94

10	-4	5	30.93	-95.23	168.22

12	-4	5	1366.98	1198.50	124.26

-13	-3	5	3.12	-102.50	144.96

-11	-3	5	5893.54	5999.74	173.36

-9	-3	5	44.61	47.11	41.65

-7	-3	5	902.33	895.04	52.42

-5	-3	5	1646.92	1538.47	53.11

-3	-3	5	8184.32	9123.81	270.44

-1	-3	5	2391.15	2834.02	83.92

1	-3	5	9340.57	10128.61	286.61

3	-3	5	3141.43	3120.87	93.45

5	-3	5	23.70	55.80	34.78

7	-3	5	2212.91	2120.19	91.19

9	-3	5	4191.10	3991.33	136.57

11	-3	5	126.95	26.29	233.54

-14	-2	5	39.96	-57.02	150.63

-12	-2	5	26013.63	25343.06	578.71

-10	-2	5	7176.93	6811.84	222.50

-8	-2	5	3203.35	3212.82	96.39

-6	-2	5	45361.04	47726.98	742.45

-4	-2	5	385.24	467.56	31.56

-2	-2	5	251.62	221.91	23.87

0	-2	5	1936.22	1826.91	55.63

2	-2	5	16163.29	17103.58	380.43

4	-2	5	607.30	633.76	44.52

6	-2	5	2602.95	2645.07	89.63

8	-2	5	5105.59	4820.19	170.46

10	-2	5	4524.06	4358.77	149.97

12	-2	5	192.90	85.33	214.94

-13	-1	5	1931.29	2069.39	115.42

-11	-1	5	28.28	40.64	125.35

-9	-1	5	21638.96	23456.16	645.69

-7	-1	5	24012.35	23127.82	559.94

-5	-1	5	466.01	564.90	35.41

-3	-1	5	454.24	771.20	34.60

-1	-1	5	216.97	279.34	23.26

1	-1	5	14.77	118.48	22.24

3	-1	5	476.43	612.46	37.84

5	-1	5	32822.93	32801.81	657.28

7	-1	5	20258.96	20573.97	613.58

9	-1	5	139.94	153.67	55.81

11	-1	5	41.91	113.83	67.33

-14	0	5	2880.63	2801.29	152.97

-12	0	5	268.76	93.02	157.94

-10	0	5	18210.65	17953.34	443.97

-8	0	5	6578.46	6674.33	196.13

-6	0	5	1384.02	1304.71	56.92

-4	0	5	21518.30	23305.40	454.37

-2	0	5	65.33	191.49	22.44

0	0	5	1670.84	1476.88	49.20

2	0	5	3.29	7.88	55.80

4	0	5	34250.43	34136.59	632.41

6	0	5	1734.99	1819.17	81.64

8	0	5	20.87	53.38	111.00

10	0	5	8613.18	8188.81	277.76

12	0	5	4681.50	4456.27	188.28

-13	1	5	862.43	988.29	102.98

-11	1	5	731.87	782.52	72.63

-9	1	5	341.88	357.37	55.21

-7	1	5	1807.05	1700.74	73.75

-5	1	5	5474.93	5764.92	177.30

-3	1	5	9537.78	10523.48	299.13

-1	1	5	176.68	166.04	21.84

1	1	5	5029.42	5675.10	154.66

3	1	5	232.95	322.99	33.57

5	1	5	1789.09	1810.47	66.66

7	1	5	684.55	833.76	67.37

9	1	5	7059.04	7137.05	205.48

11	1	5	932.06	878.70	103.19

-14	2	5	330.01	352.28	81.09

-12	2	5	52.93	-169.23	169.23

-10	2	5	1762.37	1481.89	92.34

-8	2	5	28.62	-15.57	106.75

-6	2	5	585.75	621.95	46.33

-4	2	5	126.15	63.90	29.93

-2	2	5	6407.89	6577.62	173.12

0	2	5	323.82	478.68	29.53

2	2	5	585.45	708.67	38.25

4	2	5	4031.22	3920.38	119.10

6	2	5	1879.97	2001.02	82.46

8	2	5	169.92	129.62	58.03

10	2	5	66.09	50.55	58.03

12	2	5	1560.13	1410.41	127.92

-13	3	5	1602.18	1402.36	115.99

-11	3	5	2.90	0.00	138.69

-9	3	5	28.73	-109.78	109.78

-7	3	5	1501.41	1660.56	74.93

-5	3	5	8573.59	8470.75	242.59

-3	3	5	1970.42	2289.34	69.14

-1	3	5	615.73	592.95	38.05

1	3	5	1670.77	1747.16	55.33

3	3	5	1396.73	1378.38	57.32

5	3	5	8919.28	8460.06	267.34

7	3	5	5974.48	5598.16	172.45

9	3	5	10442.38	9856.39	294.56

11	3	5	1022.87	940.26	117.36

-12	4	5	2912.57	2817.97	146.10

-10	4	5	2.89	-44.07	139.30

-8	4	5	2.78	0.00	87.54

-6	4	5	1415.42	1331.79	71.68

-4	4	5	2810.73	2810.80	84.40

-2	4	5	6959.20	6828.96	205.53

0	4	5	47.15	71.23	39.43

2	4	5	1827.52	1951.20	65.26

4	4	5	639.37	659.38	55.84

6	4	5	8159.48	7396.67	220.56

8	4	5	761.53	671.89	69.19

10	4	5	140.66	116.26	67.94

12	4	5	2667.09	2581.36	161.45

-13	5	5	315.51	366.23	88.37

-11	5	5	1194.36	1265.19	100.37

-9	5	5	1112.83	1215.24	84.79

-7	5	5	600.23	624.08	60.28

-5	5	5	2349.89	2465.98	88.98

-3	5	5	17.94	51.76	112.82

-1	5	5	212.42	195.76	37.01

1	5	5	4.56	35.58	30.93

3	5	5	613.36	540.59	49.97

5	5	5	11343.06	10370.15	308.41

7	5	5	1092.75	982.95	71.64

9	5	5	5014.75	4471.65	153.27

11	5	5	7507.31	7458.69	227.91

-12	6	5	1551.70	1704.67	122.46

-10	6	5	7757.80	7587.05	216.85

-8	6	5	748.64	842.82	71.82

-6	6	5	13686.58	13247.83	378.12

-4	6	5	983.34	1048.36	66.79

-2	6	5	3201.29	2890.97	94.96

0	6	5	1843.61	1746.31	53.71

2	6	5	15762.06	14424.94	346.31

4	6	5	37137.07	32625.91	785.39

6	6	5	5856.77	5539.18	159.77

8	6	5	7863.93	7492.91	222.22

10	6	5	116.92	-135.67	201.18

-11	7	5	43.64	93.81	75.41

-9	7	5	5616.15	5824.87	174.04

-7	7	5	15386.64	16113.47	442.52

-5	7	5	11968.35	11881.96	361.27

-3	7	5	30235.10	30497.49	756.39

-1	7	5	906.16	929.27	64.76

1	7	5	83596.44	79362.74	1222.44

3	7	5	16973.96	15245.05	390.71

5	7	5	8126.47	7031.06	204.90

7	7	5	1902.97	1858.75	100.64

9	7	5	509.78	505.84	91.22

-10	8	5	1264.73	1288.67	110.09

-8	8	5	2200.01	2038.69	118.89

-6	8	5	22439.88	23157.83	551.55

-4	8	5	272.10	453.59	61.07

-2	8	5	5250.60	5496.60	174.74

0	8	5	642.54	706.90	44.27

2	8	5	1290.59	1296.31	77.73

4	8	5	1318.92	1193.85	77.12

6	8	5	18124.51	16750.24	478.58

8	8	5	3597.00	3394.93	141.92

10	8	5	118.31	97.05	84.92

-9	9	5	2298.27	2298.02	148.25

-7	9	5	5.98	64.70	60.25

-5	9	5	64.50	94.62	50.95

-3	9	5	639.32	590.48	66.35

-1	9	5	7330.36	7118.05	243.39

1	9	5	60.92	84.92	43.27

3	9	5	10794.90	9952.94	290.37

5	9	5	927.89	949.74	81.94

7	9	5	535.50	472.28	74.23

9	9	5	829.72	709.87	102.77

-6	10	5	759.83	891.32	83.75

-4	10	5	2358.01	2468.23	116.27

-2	10	5	195.79	160.15	61.27

0	10	5	26.69	29.01	65.91

2	10	5	2296.68	2171.47	111.41

4	10	5	2022.30	2014.52	112.59

6	10	5	634.34	618.56	88.60

8	10	5	1008.56	943.44	100.56

-7	11	5	97.54	-61.06	161.55

-5	11	5	263.67	373.29	77.04

-3	11	5	591.49	604.18	80.10

-1	11	5	2948.18	3177.75	134.96

1	11	5	1126.08	1066.83	90.05

3	11	5	637.24	627.87	73.63

5	11	5	232.49	56.62	187.65

7	11	5	35.09	166.40	68.34

-4	12	5	6459.85	7262.61	231.78

-2	12	5	4081.98	4201.35	185.96

0	12	5	888.03	975.80	71.85

2	12	5	825.56	859.38	104.59

4	12	5	31.52	-118.48	132.63

-1	13	5	10.60	-30.93	182.97

1	13	5	265.73	343.97	77.25

-5	-15	6	1419.89	1192.07	121.64

-3	-15	6	30.29	51.96	68.54

-1	-15	6	439.96	462.13	86.36

1	-15	6	4143.15	4067.65	183.53

-8	-14	6	15.93	-181.35	195.91

-6	-14	6	383.89	261.09	88.98

-4	-14	6	0.67	52.77	149.00

-2	-14	6	3024.29	2952.10	131.52

0	-14	6	141.56	147.68	42.51

2	-14	6	4318.01	4773.85	180.32

4	-14	6	450.31	370.91	80.70

-9	-13	6	1211.43	1438.97	116.56

-7	-13	6	603.15	641.61	79.29

-5	-13	6	5442.38	5527.40	171.59

-3	-13	6	9.67	0.00	128.99

-1	-13	6	1072.02	1167.19	84.58

1	-13	6	393.75	423.90	68.16

3	-13	6	671.94	665.11	81.52

5	-13	6	1919.81	2088.65	131.40

-10	-12	6	1052.04	1286.85	109.87

-8	-12	6	9417.73	9860.31	275.78

-6	-12	6	261.66	319.31	63.70

-4	-12	6	4623.51	4725.69	144.73

-2	-12	6	359.76	476.48	58.04

0	-12	6	5.88	21.03	105.54

2	-12	6	1316.33	1275.93	91.89

4	-12	6	29.48	49.74	111.20

6	-12	6	2471.42	2093.19	145.23

-11	-11	6	2148.77	2115.93	142.97

-9	-11	6	3677.12	3784.70	147.82

-7	-11	6	224.97	255.20	63.70

-5	-11	6	2385.46	2460.31	105.97

-3	-11	6	6672.54	6677.91	196.11

-1	-11	6	14.92	-37.61	118.88

1	-11	6	15.04	19.41	39.83

3	-11	6	4472.95	4274.73	135.37

5	-11	6	585.71	655.57	81.92

7	-11	6	5132.94	5557.34	193.83

-12	-10	6	486.19	460.52	89.39

-10	-10	6	83.94	62.88	61.26

-8	-10	6	6778.07	7523.83	214.75

-6	-10	6	603.84	565.20	60.89

-4	-10	6	4717.70	4731.17	158.23

-2	-10	6	3832.68	3941.06	126.44

0	-10	6	22756.17	21838.41	460.21

2	-10	6	23117.39	22314.16	483.38

4	-10	6	7703.37	7449.59	213.73

6	-10	6	157.29	67.33	65.11

8	-10	6	1844.46	1964.87	129.98

-13	-9	6	12.58	-120.30	199.55

-11	-9	6	3678.28	3798.17	147.00

-9	-9	6	8426.38	8552.01	232.76

-7	-9	6	20602.91	21544.81	482.65

-5	-9	6	32970.65	33662.24	802.46

-3	-9	6	10082.03	10119.87	293.48

-1	-9	6	39241.68	36959.24	790.49

1	-9	6	28595.99	27701.99	708.44

3	-9	6	2192.87	2031.37	94.21

5	-9	6	5452.86	4951.85	159.28

7	-9	6	9623.45	9165.72	258.57

9	-9	6	5096.27	4914.03	194.43

-12	-8	6	605.59	665.88	83.94

-10	-8	6	5153.35	5219.13	152.50

-8	-8	6	10179.37	10598.59	344.55

-6	-8	6	1176.17	1145.53	68.62

-4	-8	6	2990.71	2829.41	92.51

-2	-8	6	1055.94	952.85	58.50

0	-8	6	5660.42	5429.12	119.15

2	-8	6	258.01	310.43	44.69

4	-8	6	2787.05	2766.94	100.56

6	-8	6	200.00	226.07	48.94

8	-8	6	1155.28	1116.45	85.40

10	-8	6	497.90	487.43	89.60

-13	-7	6	4045.22	3877.03	172.38

-11	-7	6	1175.84	1166.89	91.88

-9	-7	6	433.58	568.14	63.31

-7	-7	6	1478.92	1605.96	78.16

-5	-7	6	5714.50	5866.00	178.91

-3	-7	6	21.73	-97.25	97.25

-1	-7	6	5684.79	4951.39	149.50

1	-7	6	1840.59	1785.04	64.64

3	-7	6	77.64	-28.71	97.46

5	-7	6	589.89	568.65	58.06

7	-7	6	193.96	-83.11	147.01

9	-7	6	4949.21	5171.63	165.42

11	-7	6	7.23	61.26	114.63

-14	-6	6	630.47	742.13	96.89

-12	-6	6	7748.83	8126.65	246.97

-10	-6	6	1743.82	1806.05	96.39

-8	-6	6	37072.20	38621.18	851.63

-6	-6	6	964.89	920.15	60.52

-4	-6	6	10028.46	9765.10	244.83

-2	-6	6	1760.79	1811.83	58.17

0	-6	6	8517.79	8400.74	156.46

2	-6	6	10143.55	9637.91	255.36

4	-6	6	3787.51	3423.09	102.73

6	-6	6	12839.85	12471.50	363.11

8	-6	6	753.23	685.21	74.04

10	-6	6	0.14	27.09	177.71

-13	-5	6	858.14	931.64	86.79

-11	-5	6	12336.16	12476.17	408.45

-9	-5	6	7107.04	7236.97	221.92

-7	-5	6	3688.66	3880.61	105.78

-5	-5	6	3237.00	3315.73	97.06

-3	-5	6	17988.75	19285.92	446.05

-1	-5	6	67428.06	71312.97	867.06

1	-5	6	61.02	40.03	72.39

3	-5	6	6296.97	6262.63	204.61

5	-5	6	6376.56	6242.27	167.14

7	-5	6	168.13	210.50	52.17

9	-5	6	3308.67	3298.03	129.34

11	-5	6	8186.35	8008.29	264.03

-14	-4	6	271.83	312.22	96.05

-12	-4	6	4.60	69.95	145.77

-10	-4	6	9172.48	9327.27	265.49

-8	-4	6	3700.70	3987.01	134.18

-6	-4	6	11299.63	11471.69	273.44

-4	-4	6	840.70	970.89	43.32

-2	-4	6	2227.99	2457.68	78.74

0	-4	6	2051.17	2102.21	42.46

2	-4	6	2552.07	2597.75	73.87

4	-4	6	19855.07	19710.08	527.42

6	-4	6	351.75	316.32	55.82

8	-4	6	2392.95	2301.88	104.35

10	-4	6	6.78	-49.94	179.74

12	-4	6	97.44	226.45	67.33

-13	-3	6	540.44	422.32	81.31

-11	-3	6	2873.11	2888.53	114.32

-9	-3	6	65.69	-80.67	132.23

-7	-3	6	3.79	12.54	98.06

-5	-3	6	2557.66	2614.02	71.84

-3	-3	6	2380.91	2491.54	69.23

-1	-3	6	428.87	512.52	31.77

1	-3	6	2894.71	3079.05	102.80

3	-3	6	6057.51	6239.34	198.59

5	-3	6	512.61	488.35	52.60

7	-3	6	596.04	514.44	63.72

9	-3	6	2150.01	2006.86	108.57

11	-3	6	1580.62	1569.38	126.92

-14	-2	6	621.21	723.72	99.52

-12	-2	6	1472.16	1317.17	97.57

-10	-2	6	892.47	828.01	68.19

-8	-2	6	3486.88	3704.07	106.76

-6	-2	6	3604.89	3865.30	111.94

-4	-2	6	334.84	324.47	33.58

-2	-2	6	4573.10	5309.62	148.03

0	-2	6	163.93	173.07	26.59

2	-2	6	3617.87	3907.31	117.73

4	-2	6	11691.19	12467.14	287.75

6	-2	6	2867.57	2831.35	99.78

8	-2	6	10075.25	9682.79	275.47

10	-2	6	209.45	-24.06	184.21

12	-2	6	354.17	314.67	94.04

-13	-1	6	130.75	173.69	62.68

-11	-1	6	1674.39	1483.13	92.33

-9	-1	6	147.98	140.74	46.31

-7	-1	6	5280.34	5375.46	163.59

-5	-1	6	889.65	841.55	45.55

-3	-1	6	10829.38	12025.31	321.56

-1	-1	6	704.87	819.91	36.24

1	-1	6	3165.28	3410.48	103.88

3	-1	6	459.31	471.79	38.64

5	-1	6	6.79	-4.25	40.03

7	-1	6	11841.11	11733.87	344.69

9	-1	6	6874.11	7340.38	225.75

11	-1	6	1902.59	1719.41	127.96

-14	0	6	3949.24	3671.32	173.57

-12	0	6	62.02	134.45	52.77

-10	0	6	31.23	56.61	108.17

-8	0	6	4281.13	4185.01	125.12

-6	0	6	1200.81	1217.39	54.07

-4	0	6	5242.62	5275.86	165.92

-2	0	6	14706.63	16664.40	379.95

0	0	6	278.06	399.84	24.48

2	0	6	53.99	155.69	26.29

4	0	6	2518.86	2545.97	75.66

6	0	6	3064.58	3270.68	102.23

8	0	6	3521.21	3791.39	126.57

10	0	6	892.63	958.00	86.39

12	0	6	1062.70	1053.76	121.81

-13	1	6	11.45	-171.65	171.65

-11	1	6	56.88	43.67	97.86

-9	1	6	7.16	2.83	49.94

-7	1	6	1465.41	1730.30	75.13

-5	1	6	15905.28	16219.44	434.28

-3	1	6	2.92	19.61	24.67

-1	1	6	336.65	313.55	30.55

1	1	6	471.23	369.85	35.00

3	1	6	996.34	1026.43	51.42

5	1	6	4931.01	5044.42	129.72

7	1	6	4494.14	4523.14	130.98

9	1	6	5405.20	5677.62	176.91

11	1	6	1553.23	1454.98	128.94

-14	2	6	411.97	289.60	86.36

-12	2	6	2439.40	2270.79	121.14

-10	2	6	602.05	588.24	67.16

-8	2	6	2421.26	2499.80	94.45

-6	2	6	2456.50	2699.00	86.99

-4	2	6	1889.38	2120.45	70.34

-2	2	6	16917.11	19413.09	447.97

0	2	6	3734.27	4033.87	85.97

2	2	6	10613.45	10465.99	251.91

4	2	6	18379.51	18544.95	529.71

6	2	6	13316.93	13324.57	358.44

8	2	6	13026.93	13072.81	390.05

10	2	6	49.00	0.00	171.65

12	2	6	1098.81	807.33	115.33

-13	3	6	19916.96	18608.43	562.95

-11	3	6	9206.74	8355.76	289.04

-9	3	6	23609.32	23545.54	509.88

-7	3	6	3908.83	3719.60	107.79

-5	3	6	69048.53	67829.48	1008.20

-3	3	6	46030.41	45989.81	770.82

-1	3	6	37726.60	37830.20	673.08

1	3	6	62816.50	62015.21	888.65

3	3	6	10810.46	10556.76	284.70

5	3	6	83246.28	79194.14	1196.68

7	3	6	767.12	691.94	67.37

9	3	6	2434.02	2261.46	113.04

11	3	6	3277.81	3106.22	159.51

-12	4	6	14270.38	14132.13	489.25

-10	4	6	78.55	68.14	118.08

-8	4	6	1386.86	1331.44	79.56

-6	4	6	11121.29	11448.14	323.97

-4	4	6	14592.25	14698.14	334.93

-2	4	6	81471.63	83843.52	1094.58

0	4	6	4718.87	4503.84	103.08

2	4	6	14291.46	13937.31	322.18

4	4	6	1975.15	1731.48	78.61

6	4	6	39.80	83.30	49.33

8	4	6	878.27	875.88	82.15

10	4	6	6.69	-68.54	68.54

-11	5	6	51.73	26.89	149.82

-9	5	6	3012.50	3068.78	122.02

-7	5	6	529.31	560.31	63.11

-5	5	6	3697.68	3391.93	108.17

-3	5	6	6636.78	6438.66	191.66

-1	5	6	1437.06	1471.47	70.07

1	5	6	547.43	517.49	54.22

3	5	6	12331.12	11411.64	313.98

5	5	6	465.91	455.30	50.77

7	5	6	164.21	155.09	57.43

9	5	6	979.86	947.13	95.91

11	5	6	1167.68	1179.70	117.16

-12	6	6	4.80	-61.46	194.29

-10	6	6	780.71	798.48	80.72

-8	6	6	55.25	40.24	53.58

-6	6	6	541.04	599.15	62.30

-4	6	6	2511.62	2704.86	98.10

-2	6	6	2637.84	2668.46	94.68

0	6	6	61.03	53.39	37.04

2	6	6	280.43	315.89	46.51

4	6	6	4163.22	3990.23	120.77

6	6	6	1480.46	1394.81	89.48

8	6	6	30.62	73.39	127.17

10	6	6	1051.01	1290.09	110.27

-11	7	6	1125.09	1169.54	105.83

-9	7	6	6348.20	6923.49	213.14

-7	7	6	2708.82	2654.80	116.32

-5	7	6	1173.18	1193.51	76.30

-3	7	6	237.32	261.68	51.77

-1	7	6	31.42	14.35	46.91

1	7	6	1400.62	1399.56	77.74

3	7	6	4119.30	3695.78	121.57

5	7	6	1577.03	1506.47	89.08

7	7	6	375.66	415.60	66.33

9	7	6	899.73	896.45	103.38

-10	8	6	82.66	-81.89	81.89

-8	8	6	1574.03	1552.40	107.08

-6	8	6	75.03	129.40	54.19

-4	8	6	9125.91	9733.51	286.33

-2	8	6	4000.84	4445.02	130.88

0	8	6	1171.83	1214.85	53.73

2	8	6	1.37	-117.46	117.46

4	8	6	108.31	138.71	51.56

6	8	6	189.80	159.95	65.52

8	8	6	5.28	55.40	123.93

-9	9	6	2839.63	2729.59	153.97

-7	9	6	6875.31	6929.80	213.62

-5	9	6	8065.70	8272.07	244.81

-3	9	6	223.08	148.43	54.19

-1	9	6	7623.09	7920.45	223.04

1	9	6	987.24	900.24	78.11

3	9	6	2430.32	2339.25	111.22

5	9	6	2375.92	2291.55	121.33

7	9	6	3070.97	2926.39	156.44

-8	10	6	1010.36	916.33	110.47

-6	10	6	1081.98	1345.18	109.27

-4	10	6	18.83	51.76	116.05

-2	10	6	5279.21	5593.91	166.29

0	10	6	250.23	254.48	93.73

2	10	6	3145.73	2986.38	129.11

4	10	6	837.30	900.68	82.95

6	10	6	731.08	762.42	93.25

-5	11	6	452.35	374.15	76.65

-3	11	6	799.00	826.19	98.32

-1	11	6	2097.54	2199.20	133.25

1	11	6	265.07	231.54	81.49

3	11	6	2464.50	2378.38	140.57

5	11	6	102.02	59.44	197.34

-4	12	6	711.41	546.36	93.25

-2	12	6	500.75	525.04	89.80

0	12	6	1544.03	1593.17	88.43

2	12	6	21.85	-191.26	191.26

-5	-15	7	1891.07	1844.00	128.76

-3	-15	7	305.83	370.88	77.25

-1	-15	7	2599.55	2550.14	146.86

1	-15	7	325.39	322.55	81.50

-8	-14	7	691.00	634.35	94.26

-6	-14	7	291.50	383.82	76.44

-4	-14	7	792.70	1032.55	87.80

-2	-14	7	510.62	516.77	69.58

0	-14	7	732.63	718.49	80.51

2	-14	7	1817.48	2007.13	125.93

4	-14	7	4587.12	4364.60	190.07

-9	-13	7	209.23	28.92	214.95

-7	-13	7	10326.19	10376.36	325.25

-5	-13	7	19752.38	20008.76	538.48

-3	-13	7	14131.92	13908.62	451.15

-1	-13	7	7170.61	7069.95	199.30

1	-13	7	7737.26	7837.81	241.68

3	-13	7	8706.44	8440.11	258.90

5	-13	7	4304.93	4020.12	183.35

-10	-12	7	2180.33	2020.20	132.84

-8	-12	7	6273.60	6261.72	198.71

-6	-12	7	10103.13	10818.03	318.24

-4	-12	7	552.07	543.10	71.81

-2	-12	7	2124.51	2143.39	100.06

0	-12	7	398.67	412.76	40.32

2	-12	7	72.85	61.47	54.59

4	-12	7	995.90	891.69	91.86

6	-12	7	2005.18	1801.06	129.99

-11	-11	7	12.63	-71.77	71.77

-9	-11	7	6721.42	7278.05	206.51

-7	-11	7	1024.01	976.76	84.79

-5	-11	7	23.22	50.95	46.70

-3	-11	7	88.83	74.00	51.56

-1	-11	7	3364.37	3152.20	115.19

1	-11	7	3979.46	3833.77	126.41

3	-11	7	3773.89	3469.56	130.62

5	-11	7	2046.65	1713.83	102.47

7	-11	7	332.74	410.93	86.15

-12	-10	7	3225.92	3291.40	170.64

-10	-10	7	306.53	193.93	69.77

-8	-10	7	16078.55	16123.50	462.58

-6	-10	7	176.78	248.11	48.53

-4	-10	7	8277.67	8278.30	242.11

-2	-10	7	12337.61	12801.09	354.03

0	-10	7	4502.70	4274.69	305.71

2	-10	7	811.17	920.19	66.57

4	-10	7	198.45	201.81	50.96

6	-10	7	6901.47	6536.62	197.20

8	-10	7	1888.99	1893.23	131.40

-13	-9	7	4037.45	4013.68	181.08

-11	-9	7	22370.89	23415.85	583.61

-9	-9	7	52.04	-43.67	127.17

-7	-9	7	21899.69	22740.76	495.30

-5	-9	7	3076.69	3063.37	105.26

-3	-9	7	5.08	-30.93	97.65

-1	-9	7	5355.95	5325.55	158.19

1	-9	7	2222.37	2156.05	91.39

3	-9	7	29803.63	28718.34	784.20

5	-9	7	1744.46	1586.47	92.54

7	-9	7	3572.41	3284.43	139.90

9	-9	7	150.32	-217.57	217.57

-12	-8	7	7.11	0.00	62.07

-10	-8	7	553.76	637.76	71.00

-8	-8	7	168.28	168.64	51.97

-6	-8	7	7695.60	7815.11	223.34

-4	-8	7	3334.41	3438.40	101.87

-2	-8	7	1369.33	1401.68	68.24

0	-8	7	799.86	976.78	43.46

2	-8	7	241.65	168.86	46.71

4	-8	7	137.92	249.32	49.34

6	-8	7	384.26	352.92	62.09

8	-8	7	1981.56	2036.48	110.16

10	-8	7	1642.38	1652.55	128.33

-13	-7	7	2225.14	2262.11	135.89

-11	-7	7	68.04	81.89	61.67

-9	-7	7	3597.09	3900.53	123.74

-7	-7	7	145.51	190.07	46.71

-5	-7	7	4737.30	5137.54	143.71

-3	-7	7	5214.04	5289.87	166.44

-1	-7	7	1140.67	1139.67	54.87

1	-7	7	1522.40	1518.65	72.31

3	-7	7	7653.55	7454.68	211.78

5	-7	7	128.41	97.06	48.93

7	-7	7	217.55	290.58	57.83

9	-7	7	2343.65	2258.58	124.56

-14	-6	7	24.26	72.18	82.09

-12	-6	7	0.65	-99.07	152.64

-10	-6	7	2055.57	2005.22	100.67

-8	-6	7	15094.85	15678.04	390.37

-6	-6	7	42.70	-13.75	111.00

-4	-6	7	2258.28	2275.58	71.98

-2	-6	7	1458.54	1514.86	58.14

0	-6	7	234.69	182.42	26.13

2	-6	7	15455.08	15452.23	337.90

4	-6	7	1668.07	1604.49	77.77

6	-6	7	8882.08	8505.83	251.15

8	-6	7	7218.18	6900.30	201.97

10	-6	7	496.92	327.85	96.68

-13	-5	7	209.91	-26.49	181.79

-11	-5	7	612.29	663.08	73.43

-9	-5	7	563.51	579.35	62.71

-7	-5	7	142.10	127.19	43.88

-5	-5	7	2815.70	2893.25	85.42

-3	-5	7	3927.41	4292.32	132.76

-1	-5	7	2245.27	2499.33	70.99

1	-5	7	1614.69	1716.18	59.98

3	-5	7	1463.44	1526.67	71.09

5	-5	7	1660.30	1720.45	80.40

7	-5	7	1101.86	1072.61	78.73

9	-5	7	1048.66	1007.29	91.06

11	-5	7	2845.07	2887.67	159.65

-14	-4	7	3154.50	2889.19	159.08

-12	-4	7	8.50	-23.65	127.78

-10	-4	7	92.98	0.00	93.41

-8	-4	7	178.55	301.30	42.87

-6	-4	7	563.67	710.34	46.33

-4	-4	7	1494.91	1657.13	56.33

-2	-4	7	1484.07	1534.79	52.89

0	-4	7	1093.55	1065.84	66.32

2	-4	7	951.81	1010.56	49.39

4	-4	7	5407.57	5447.61	170.89

6	-4	7	5937.54	6267.97	179.78

8	-4	7	2382.00	2303.92	108.19

10	-4	7	2200.43	2310.79	128.40

-13	-3	7	57.97	-26.28	141.33

-11	-3	7	294.48	327.00	58.04

-9	-3	7	3264.23	3141.11	106.69

-7	-3	7	1357.45	1498.07	70.06

-5	-3	7	11643.33	12377.53	270.69

-3	-3	7	2812.96	3069.87	91.99

-1	-3	7	2731.47	3065.68	89.35

1	-3	7	1918.62	2133.79	67.52

3	-3	7	4506.28	4801.80	149.05

5	-3	7	1279.41	1349.80	71.47

7	-3	7	2870.56	2955.10	112.92

9	-3	7	3354.15	3382.10	132.39

11	-3	7	1478.70	1511.33	122.66

-14	-2	7	1032.78	961.08	106.22

-12	-2	7	3402.12	3306.10	136.85

-10	-2	7	2020.15	1876.08	92.37

-8	-2	7	9101.86	8855.38	279.69

-6	-2	7	4012.00	4313.66	142.85

-4	-2	7	18.41	74.40	24.87

-2	-2	7	37.03	-17.79	67.33

0	-2	7	6240.71	6477.36	126.91

2	-2	7	17311.26	18304.70	463.42

4	-2	7	187.50	275.22	45.70

6	-2	7	13996.33	13273.07	357.00

8	-2	7	6814.33	6970.86	190.79

10	-2	7	2394.25	2417.35	126.80

12	-2	7	537.81	124.18	291.45

-13	-1	7	67.92	-26.49	193.29

-11	-1	7	20126.87	20383.66	502.04

-9	-1	7	17451.60	17348.76	410.47

-7	-1	7	1055.08	1242.07	63.97

-5	-1	7	9509.34	9575.65	243.07

-3	-1	7	364.49	365.94	32.57

-1	-1	7	206412.81	224139.63	1633.94

1	-1	7	29909.08	30545.92	574.18

3	-1	7	19754.86	20757.71	522.44

5	-1	7	25130.66	25448.32	646.03

7	-1	7	5994.19	6027.44	190.31

9	-1	7	12593.91	12704.95	340.98

11	-1	7	60.13	-5.66	83.70

-14	0	7	464.82	280.51	91.01

-12	0	7	8231.05	7677.33	241.78

-10	0	7	6598.14	6479.13	198.91

-8	0	7	34889.82	35533.11	796.71

-6	0	7	504.68	517.89	48.75

-4	0	7	51514.28	54702.84	802.22

-2	0	7	104415.13	111963.48	1127.22

0	0	7	55513.83	56781.23	552.15

2	0	7	22498.86	22519.89	527.51

4	0	7	494.91	474.79	56.44

6	0	7	24314.93	24834.16	679.52

8	0	7	2911.92	2876.89	117.16

10	0	7	3165.14	3238.46	141.88

12	0	7	2337.61	2183.76	152.70

-13	1	7	545.85	677.37	94.46

-11	1	7	519.37	1085.96	81.31

-9	1	7	2557.76	2595.16	102.55

-7	1	7	2862.99	2926.53	97.55

-5	1	7	9352.52	9752.58	255.48

-3	1	7	401.05	353.00	37.22

-1	1	7	3083.90	3405.43	101.95

1	1	7	8814.61	8677.74	234.73

3	1	7	58.10	62.07	35.59

5	1	7	523.94	512.40	56.44

7	1	7	157.04	250.53	51.16

9	1	7	5.75	0.00	60.86

11	1	7	557.00	634.09	99.51

-12	2	7	2475.03	2265.73	129.44

-10	2	7	796.20	842.65	73.85

-8	2	7	18.91	8.69	41.45

-6	2	7	1502.12	1597.65	71.89

-4	2	7	5012.64	5189.81	158.08

-2	2	7	10153.93	10269.40	252.69

0	2	7	1135.42	1119.80	37.58

2	2	7	46.35	5.26	36.60

4	2	7	4498.40	4698.58	125.97

6	2	7	186.61	136.90	52.78

8	2	7	680.27	586.05	71.01

10	2	7	266.57	260.05	77.65

-13	3	7	2340.23	2167.02	141.97

-11	3	7	720.46	615.18	82.33

-9	3	7	3155.27	3176.82	119.21

-7	3	7	7908.58	7804.28	223.95

-5	3	7	12647.59	12849.68	324.76

-3	3	7	893.87	953.90	59.30

-1	3	7	41.96	-22.64	34.17

1	3	7	367.94	433.26	48.14

3	3	7	1546.15	1633.37	75.34

5	3	7	110.40	161.96	44.08

7	3	7	319.61	366.04	55.61

9	3	7	2807.78	2921.34	129.48

11	3	7	2856.46	2687.31	157.02

-12	4	7	6383.46	5813.60	212.29

-10	4	7	1144.22	893.45	89.24

-8	4	7	601.22	607.06	64.53

-6	4	7	499.87	521.07	57.65

-4	4	7	4313.46	4726.25	143.21

-2	4	7	418.92	495.37	47.74

0	4	7	10920.07	10350.02	599.01

2	4	7	5630.30	5362.91	174.54

4	4	7	401.49	424.54	56.83

6	4	7	788.90	780.96	66.97

8	4	7	49.16	105.54	55.40

10	4	7	2101.66	1860.54	134.86

-11	5	7	7279.07	6974.91	222.81

-9	5	7	245.59	357.93	57.83

-7	5	7	33641.25	32494.72	857.40

-5	5	7	915.63	1059.96	73.66

-3	5	7	10300.99	10549.53	305.92

-1	5	7	1466.37	1477.01	72.70

1	5	7	99.07	64.10	39.23

3	5	7	8831.19	8146.46	285.93

5	5	7	1870.11	1766.20	92.35

7	5	7	15838.07	15017.95	451.68

9	5	7	614.17	524.49	96.69

-10	6	7	7586.10	7321.76	226.94

-8	6	7	109.37	184.20	50.55

-6	6	7	11.80	106.95	45.89

-4	6	7	1104.35	1113.96	72.46

-2	6	7	5952.77	5983.82	175.71

0	6	7	2058.55	2078.01	64.42

2	6	7	236.66	0.00	131.24

4	6	7	9351.30	9210.00	275.25

6	6	7	100.42	123.74	58.43

8	6	7	1891.36	1593.88	109.54

10	6	7	984.17	849.95	113.91

-11	7	7	244.32	279.86	82.70

-9	7	7	197.31	-81.69	170.26

-7	7	7	191.65	155.90	60.86

-5	7	7	1966.70	2027.48	97.41

-3	7	7	78.71	93.21	43.67

-1	7	7	27.84	-18.60	127.98

1	7	7	965.74	995.19	64.15

3	7	7	29.63	41.04	116.25

5	7	7	771.37	641.31	75.66

7	7	7	89.21	-172.87	172.87

9	7	7	1727.68	1577.76	129.96

-10	8	7	285.29	353.28	81.09

-8	8	7	10.70	82.69	143.34

-6	8	7	2286.37	2138.94	112.01

-4	8	7	3214.61	3344.40	126.91

-2	8	7	3911.38	3666.41	132.07

0	8	7	137.67	130.54	85.33

2	8	7	763.25	758.46	78.70

4	8	7	60.12	-55.20	55.20

6	8	7	1745.10	1479.72	109.32

8	8	7	3557.19	3198.70	168.25

-7	9	7	1.84	-56.81	133.03

-5	9	7	1.29	-150.42	150.42

-3	9	7	4.07	55.40	52.57

-1	9	7	110.49	242.63	56.21

1	9	7	3430.04	3147.85	129.56

3	9	7	29.21	0.00	122.12

5	9	7	2470.15	2210.55	131.06

7	9	7	558.61	524.66	90.81

-6	10	7	603.91	577.07	83.94

-4	10	7	622.49	604.19	89.61

-2	10	7	2585.15	2643.14	127.02

0	10	7	643.38	750.43	105.19

2	10	7	275.24	266.73	64.51

4	10	7	853.84	619.46	98.12

6	10	7	68.63	109.59	80.27

-5	11	7	3808.49	3976.88	180.03

-3	11	7	38.47	-145.37	203.60

-1	11	7	83.97	28.71	175.10

1	11	7	973.24	1087.49	107.03

3	11	7	196.43	159.74	83.92

-5	-15	8	2353.09	2703.13	150.07

-3	-15	8	3979.52	4052.86	177.83

-1	-15	8	101.71	170.45	71.78

1	-15	8	64.93	115.04	59.64

-8	-14	8	2542.79	2703.07	156.17

-6	-14	8	3938.71	4062.67	174.39

-4	-14	8	2294.36	2229.71	129.62

-2	-14	8	4722.25	4569.50	162.13

0	-14	8	424.51	393.69	254.22

2	-14	8	2624.98	2774.66	141.40

4	-14	8	3980.89	4036.34	186.34

-9	-13	8	1226.32	1363.30	114.13

-7	-13	8	7110.00	7662.09	222.40

-5	-13	8	4.39	0.00	122.72

-3	-13	8	8164.64	8358.46	247.48

-1	-13	8	19.79	4.04	55.40

1	-13	8	913.76	957.40	85.38

3	-13	8	6773.87	6642.21	212.17

5	-13	8	1637.27	1418.56	119.02

-10	-12	8	1896.66	2025.03	137.07

-8	-12	8	380.59	502.15	68.56

-6	-12	8	10.94	-70.76	158.10

-4	-12	8	5654.18	5854.73	180.60

-2	-12	8	662.03	674.85	69.79

0	-12	8	8368.30	8244.64	625.69

2	-12	8	1405.90	1425.37	91.49

4	-12	8	79.00	53.18	176.11

6	-12	8	241.60	366.01	72.80

-11	-11	8	7.21	28.71	70.36

-9	-11	8	3906.30	4295.76	151.90

-7	-11	8	360.15	467.57	64.51

-5	-11	8	62.08	13.95	54.19

-3	-11	8	7.95	39.63	101.09

-1	-11	8	252.13	271.79	52.38

1	-11	8	6431.71	6237.85	177.70

3	-11	8	4.60	253.53	54.99

5	-11	8	1738.49	1461.51	108.92

7	-11	8	514.21	547.10	88.18

-10	-10	8	1185.34	1134.26	97.54

-8	-10	8	2654.10	2857.54	115.91

-6	-10	8	3234.25	3461.30	119.03

-4	-10	8	2461.20	2439.92	96.87

-2	-10	8	1375.43	1404.78	75.71

0	-10	8	70.34	-91.19	119.70

2	-10	8	3138.07	2990.60	112.73

4	-10	8	1349.02	1376.38	88.65

6	-10	8	5759.66	5587.96	174.86

8	-10	8	1348.04	1456.71	116.37

-13	-9	8	1273.47	1439.01	117.57

-11	-9	8	24.02	0.00	140.72

-9	-9	8	847.95	881.92	80.52

-7	-9	8	0.87	-50.14	50.14

-5	-9	8	20.11	0.00	94.01

-3	-9	8	20.22	48.32	36.19

-1	-9	8	1011.32	1038.45	65.37

1	-9	8	5517.68	5498.10	154.29

3	-9	8	3710.21	3368.45	120.30

5	-9	8	5002.68	5184.78	149.03

7	-9	8	98.14	-78.45	175.30

9	-9	8	77.58	30.33	169.23

-12	-8	8	918.07	919.74	98.53

-10	-8	8	378.06	478.50	68.96

-8	-8	8	1116.93	1297.49	75.08

-6	-8	8	62.94	177.93	43.88

-4	-8	8	475.91	419.53	49.96

-2	-8	8	3125.25	3380.52	102.45

0	-8	8	419.33	414.71	35.30

2	-8	8	501.79	430.65	57.85

4	-8	8	4117.09	3994.47	126.44

6	-8	8	5912.50	5803.64	182.46

8	-8	8	598.93	649.69	82.93

-13	-7	8	239.08	193.72	78.46

-11	-7	8	1143.81	1025.79	92.48

-9	-7	8	339.71	320.14	53.80

-7	-7	8	8792.28	8897.18	295.95

-5	-7	8	7451.08	7825.92	259.28

-3	-7	8	264.68	324.39	43.89

-1	-7	8	5411.08	5159.01	163.99

1	-7	8	1717.61	1647.06	76.77

3	-7	8	1294.86	1435.54	77.33

5	-7	8	176.63	245.48	46.71

7	-7	8	50.54	-172.87	172.87

9	-7	8	2276.68	2335.13	137.72

-14	-6	8	89.00	-60.86	192.28

-12	-6	8	473.42	562.67	75.84

-10	-6	8	948.07	980.97	74.26

-8	-6	8	3602.40	3803.67	117.27

-6	-6	8	4201.94	4366.57	123.29

-4	-6	8	1885.47	1952.02	74.77

-2	-6	8	13376.28	13839.80	308.35

0	-6	8	517.61	487.69	34.83

2	-6	8	447.73	317.58	53.20

4	-6	8	471.89	426.80	57.85

6	-6	8	8718.79	8970.05	261.84

8	-6	8	851.55	894.44	89.02

10	-6	8	4001.71	3914.82	175.20

-13	-5	8	410.56	334.10	83.73

-11	-5	8	4060.75	3754.53	135.92

-9	-5	8	320.18	271.61	54.40

-7	-5	8	16796.85	17802.61	393.72

-5	-5	8	227.18	176.14	42.67

-3	-5	8	15.60	-89.97	89.97

-1	-5	8	14307.67	14616.08	423.73

1	-5	8	20779.61	22103.38	552.63

3	-5	8	53509.40	53220.27	950.34

5	-5	8	43.85	112.82	43.87

7	-5	8	6024.30	5978.90	180.48

9	-5	8	1340.43	1215.96	102.41

11	-5	8	2940.02	3072.73	162.90

-14	-4	8	9813.01	10178.01	302.61

-12	-4	8	2287.85	2290.04	119.30

-10	-4	8	2337.05	2259.45	103.33

-8	-4	8	30570.72	31191.66	760.23

-6	-4	8	38688.09	41243.14	781.64

-4	-4	8	35365.04	37673.07	699.35

-2	-4	8	23158.61	24747.80	536.15

0	-4	8	111687.73	117932.10	1446.93

2	-4	8	43390.39	44559.41	792.57

4	-4	8	10931.03	11314.05	315.42

6	-4	8	1159.71	1313.57	79.54

8	-4	8	8686.80	8750.36	281.65

10	-4	8	16448.10	16465.30	525.04

-13	-3	8	521.52	520.01	92.03

-11	-3	8	1897.95	1805.54	101.46

-9	-3	8	9777.86	9732.96	319.40

-7	-3	8	6838.30	7395.17	198.21

-5	-3	8	14513.74	14569.67	309.86

-3	-3	8	8971.50	9755.24	239.72

-1	-3	8	1971.53	2076.74	61.84

1	-3	8	4.72	11.32	100.48

3	-3	8	2910.62	2939.40	93.52

5	-3	8	2262.72	2450.81	92.81

7	-3	8	2911.21	2780.93	116.15

9	-3	8	9.42	155.68	61.26

11	-3	8	1556.90	1571.49	127.72

-14	-2	8	459.26	515.93	86.56

-12	-2	8	3026.05	2977.65	127.68

-10	-2	8	2159.09	1966.78	99.67

-8	-2	8	801.95	917.03	64.55

-6	-2	8	0.80	-12.94	88.35

-4	-2	8	1357.47	1415.81	59.14

-2	-2	8	778.33	866.09	44.33

0	-2	8	18827.41	19402.92	409.03

2	-2	8	1387.47	1329.63	60.15

4	-2	8	3134.02	3306.53	102.45

6	-2	8	456.02	453.48	61.89

8	-2	8	340.00	300.52	60.67

10	-2	8	3614.46	3866.02	167.26

-13	-1	8	491.53	397.63	92.63

-11	-1	8	2515.53	2584.27	114.68

-9	-1	8	1667.00	1737.65	88.29

-7	-1	8	1702.78	1717.87	78.79

-5	-1	8	17924.92	19177.27	507.61

-3	-1	8	29.07	36.60	29.32

-1	-1	8	697.73	765.79	43.92

1	-1	8	11885.75	12958.54	284.22

3	-1	8	559.85	624.74	52.20

5	-1	8	285.46	358.36	49.55

7	-1	8	244.28	250.55	60.26

9	-1	8	1394.71	1218.07	99.99

11	-1	8	764.09	724.81	106.20

-14	0	8	911.27	865.89	108.44

-12	0	8	11317.80	11164.02	333.73

-10	0	8	1406.85	1577.12	89.27

-8	0	8	37881.08	37878.04	849.44

-6	0	8	2879.26	3037.17	93.51

-4	0	8	4955.76	4849.91	151.38

-2	0	8	251.91	320.76	35.60

0	0	8	3047.36	3252.88	70.58

2	0	8	14227.69	13667.03	314.92

4	0	8	1667.26	1587.74	77.17

6	0	8	15631.84	15196.11	402.76

8	0	8	720.82	635.63	79.71

10	0	8	59.68	108.78	75.62

-13	1	8	2464.76	2271.40	141.38

-11	1	8	142.05	101.50	62.28

-9	1	8	6507.03	6016.13	196.27

-7	1	8	6058.90	6198.00	173.34

-5	1	8	1542.81	1569.90	72.91

-3	1	8	40718.49	41380.94	746.84

-1	1	8	26083.61	27444.91	588.00

1	1	8	8634.68	8762.34	247.87

3	1	8	190.59	202.22	43.28

5	1	8	96.21	-33.77	168.83

7	1	8	4939.18	5055.40	149.86

9	1	8	489.73	483.39	84.34

11	1	8	6804.75	6994.73	230.00

-12	2	8	1013.68	952.19	97.32

-10	2	8	8771.90	8624.48	237.49

-8	2	8	2029.98	1996.68	95.00

-6	2	8	8131.33	7768.64	272.62

-4	2	8	6453.44	6506.59	182.30

-2	2	8	2900.70	2907.07	96.58

0	2	8	3697.21	3753.32	73.57

2	2	8	1612.19	1513.03	68.87

4	2	8	20699.59	20514.24	614.76

6	2	8	428.36	398.24	58.65

8	2	8	674.17	738.36	79.50

10	2	8	752.67	626.70	98.31

-13	3	8	67.34	122.32	69.15

-11	3	8	180.91	99.49	65.11

-9	3	8	1375.21	1389.19	85.62

-7	3	8	4475.44	4466.92	129.54

-5	3	8	544.77	670.60	54.82

-3	3	8	357.86	348.29	46.32

-1	3	8	2004.73	1899.78	75.79

1	3	8	1118.84	1138.46	65.38

3	3	8	0.93	13.14	35.99

5	3	8	4527.65	4367.28	130.75

7	3	8	947.49	954.64	86.20

9	3	8	1264.32	1311.59	100.18

-12	4	8	498.07	617.07	92.83

-10	4	8	242.23	234.57	67.34

-8	4	8	308.95	357.14	58.85

-6	4	8	23.27	-91.18	111.00

-4	4	8	3575.66	3638.34	108.56

-2	4	8	3974.61	3919.22	122.84

0	4	8	2142.54	2162.82	61.68

2	4	8	897.93	935.92	64.76

4	4	8	143.20	171.47	49.34

6	4	8	1375.93	1350.33	82.59

8	4	8	7.36	-145.57	145.57

10	4	8	8298.54	7817.47	243.48

-11	5	8	384.05	302.95	91.61

-9	5	8	75.80	-121.52	121.52

-7	5	8	618.07	620.01	66.15

-5	5	8	21.02	55.60	106.55

-3	5	8	30.35	-8.69	40.23

-1	5	8	360.76	450.61	52.99

1	5	8	11.55	-51.15	121.91

3	5	8	445.55	438.91	61.69

5	5	8	125.39	67.53	53.18

7	5	8	12090.07	11978.75	339.47

9	5	8	3803.04	3460.54	166.46

-10	6	8	338.68	342.57	81.50

-8	6	8	1129.90	989.95	87.62

-6	6	8	257.19	247.11	57.84

-4	6	8	6059.42	5759.43	186.42

-2	6	8	2172.67	2276.30	95.42

0	6	8	29.63	8.90	41.29

2	6	8	430.99	353.75	58.86

4	6	8	1066.55	1133.23	81.75

6	6	8	1598.26	1555.13	103.45

8	6	8	2037.13	1984.78	138.50

-9	7	8	192.18	319.69	74.41

-7	7	8	400.96	429.56	60.07

-5	7	8	2367.10	2211.97	107.57

-3	7	8	2.12	66.31	42.05

-1	7	8	713.79	659.72	65.75

1	7	8	329.84	391.93	61.08

3	7	8	592.61	482.84	71.40

5	7	8	7521.71	7891.12	240.21

7	7	8	4175.62	3977.21	169.55

-8	8	8	3528.80	3441.83	163.79

-6	8	8	2846.75	3058.08	132.32

-4	8	8	2483.89	2516.14	116.29

-2	8	8	18338.64	18910.19	496.11

0	8	8	2436.42	2378.54	78.43

2	8	8	14031.78	13328.83	430.26

4	8	8	10226.72	9445.03	267.80

6	8	8	9628.65	9247.33	275.73

-7	9	8	1390.81	1443.61	116.17

-5	9	8	16218.10	16296.90	518.46

-3	9	8	6307.75	6799.69	187.74

-1	9	8	4830.12	5254.11	168.25

1	9	8	7802.91	7022.20	207.09

3	9	8	319.24	232.56	78.06

5	9	8	7982.99	7757.65	234.09

-6	10	8	592.07	551.57	100.73

-4	10	8	189.76	471.34	88.57

-2	10	8	2072.91	2068.29	131.62

0	10	8	9122.26	9065.30	492.56

2	10	8	10.05	-112.41	173.27

4	10	8	2673.90	2591.11	153.15

-3	11	8	3164.60	3360.60	167.38

-1	11	8	126.98	42.26	79.87

1	11	8	164.29	217.97	72.59

-5	-15	9	191.49	200.18	83.31

-3	-15	9	1419.92	1312.69	114.35

-1	-15	9	22.41	-59.85	174.48

1	-15	9	517.06	561.45	96.88

-8	-14	9	292.53	318.29	80.28

-6	-14	9	522.74	56.83	200.84

-4	-14	9	911.76	936.73	96.91

-2	-14	9	38.97	0.00	147.59

0	-14	9	941.40	977.16	69.01

2	-14	9	3.50	81.88	61.26

-9	-13	9	1091.37	959.29	106.03

-7	-13	9	11.29	53.98	120.90

-5	-13	9	1862.88	1831.59	107.72

-3	-13	9	57.69	-49.54	167.81

-1	-13	9	4237.31	4129.47	148.50

1	-13	9	1491.23	1502.31	105.86

3	-13	9	5279.48	4967.62	185.73

5	-13	9	5980.50	5532.99	211.38

-10	-12	9	812.59	894.97	100.34

-8	-12	9	54.25	-78.45	175.50

-6	-12	9	2618.68	2599.06	122.17

-4	-12	9	470.09	478.74	66.54

-2	-12	9	1370.37	1427.81	90.68

0	-12	9	325.02	225.46	207.08

2	-12	9	804.50	672.07	74.04

4	-12	9	1889.13	1776.47	125.53

6	-12	9	193.96	243.46	75.62

-11	-11	9	2088.13	2159.55	132.23

-9	-11	9	2.90	81.48	51.76

-7	-11	9	3143.49	3342.81	127.50

-5	-11	9	3119.00	3328.95	122.45

-3	-11	9	2902.72	2710.08	113.31

-1	-11	9	10.85	-122.32	122.32

1	-11	9	447.78	377.81	63.91

3	-11	9	327.40	410.12	61.28

5	-11	9	1793.48	1622.49	116.21

7	-11	9	99.02	30.53	185.00

-12	-10	9	326.25	326.59	88.78

-10	-10	9	2604.86	2312.97	122.57

-8	-10	9	426.92	537.78	64.72

-6	-10	9	2993.92	2999.80	115.75

-4	-10	9	511.93	603.18	62.50

-2	-10	9	1909.36	2041.41	91.95

0	-10	9	44.04	-9.24	83.81

2	-10	9	855.17	777.55	72.84

4	-10	9	5894.72	6226.95	170.45

6	-10	9	72.74	53.98	137.49

8	-10	9	2167.22	2079.82	138.71

-13	-9	9	789.99	847.20	99.73

-11	-9	9	635.83	588.62	83.14

-9	-9	9	394.67	402.67	66.94

-7	-9	9	443.09	480.77	64.12

-5	-9	9	509.26	562.53	59.27

-3	-9	9	1224.79	1225.47	72.27

-1	-9	9	3021.04	3059.58	104.64

1	-9	9	8308.13	8198.11	244.94

3	-9	9	4448.79	4324.31	136.40

5	-9	9	4878.07	4604.11	150.22

7	-9	9	1687.19	1638.14	126.52

-12	-8	9	6211.23	6036.73	210.45

-10	-8	9	719.53	709.05	84.96

-8	-8	9	2268.61	2270.23	102.11

-6	-8	9	18127.01	18075.72	429.78

-4	-8	9	35214.48	35738.02	815.13

-2	-8	9	32104.24	33656.81	770.57

0	-8	9	11627.54	11725.94	232.05

2	-8	9	18337.05	17231.29	419.74

4	-8	9	27209.38	25881.49	552.02

6	-8	9	1434.59	1504.96	95.34

8	-8	9	2404.43	2670.16	144.82

-13	-7	9	365.40	359.37	92.42

-11	-7	9	2879.61	2758.44	127.87

-9	-7	9	2546.04	2714.89	107.40

-7	-7	9	15921.39	15957.52	406.09

-5	-7	9	35329.13	37535.13	805.36

-3	-7	9	10008.82	10747.69	292.52

-1	-7	9	5052.74	5180.77	148.21

1	-7	9	7218.04	7236.48	206.57

3	-7	9	662.86	710.71	62.11

5	-7	9	1818.00	1946.05	97.40

7	-7	9	3144.85	2948.74	133.57

9	-7	9	7966.10	8320.01	247.91

-14	-6	9	1269.77	1415.33	119.39

-12	-6	9	739.24	575.32	88.20

-10	-6	9	1984.25	2027.06	103.49

-8	-6	9	6215.87	6289.70	185.07

-6	-6	9	280.10	319.33	48.33

-4	-6	9	10379.09	10600.98	287.62

-2	-6	9	997.88	998.71	60.72

0	-6	9	2830.91	2946.41	65.82

2	-6	9	3681.76	3761.61	108.39

4	-6	9	82.75	68.95	46.91

6	-6	9	479.61	584.13	65.13

8	-6	9	9.87	25.88	129.39

10	-6	9	1870.36	1788.26	138.88

-13	-5	9	5350.13	5212.55	193.05

-11	-5	9	199.79	214.34	61.67

-9	-5	9	1369.67	1517.84	85.63

-7	-5	9	18962.52	18810.55	415.52

-5	-5	9	153.40	184.82	39.43

-3	-5	9	1316.93	1322.33	64.19

-1	-5	9	7827.21	7600.90	235.95

1	-5	9	21073.06	20449.52	569.17

3	-5	9	2064.30	2073.76	84.90

5	-5	9	729.99	677.35	62.92

7	-5	9	1062.94	1005.31	88.63

9	-5	9	13.26	44.07	76.83

-14	-4	9	16138.50	15920.82	439.59

-12	-4	9	731.31	837.70	83.95

-10	-4	9	11725.02	11460.47	371.15

-8	-4	9	21470.15	22396.17	647.00

-6	-4	9	338.24	420.08	48.14

-4	-4	9	29209.57	29977.39	648.73

-2	-4	9	26738.39	28437.66	617.42

0	-4	9	19248.53	20001.44	400.00

2	-4	9	1031.61	880.50	64.37

4	-4	9	67.03	16.58	45.70

6	-4	9	10432.15	10684.66	285.29

8	-4	9	904.96	816.99	87.00

10	-4	9	1317.18	1426.94	124.66

-13	-3	9	585.19	654.94	94.26

-11	-3	9	7246.19	7216.99	224.56

-9	-3	9	8822.86	8348.78	257.66

-7	-3	9	5956.01	5807.48	187.99

-5	-3	9	7387.06	7451.53	236.98

-3	-3	9	348.31	421.93	39.04

-1	-3	9	4777.12	4877.72	151.55

1	-3	9	571.64	539.98	48.96

3	-3	9	24800.53	26593.89	672.14

5	-3	9	10580.75	10868.94	345.16

7	-3	9	54.85	53.98	51.76

9	-3	9	27.24	79.66	138.09

-14	-2	9	527.16	564.69	100.32

-12	-2	9	4278.17	4065.00	148.09

-10	-2	9	3677.81	3816.11	126.97

-8	-2	9	4949.57	4719.43	157.86

-6	-2	9	14542.27	14658.25	340.63

-4	-2	9	911.72	986.52	53.43

-2	-2	9	2295.57	2381.40	72.59

0	-2	9	99.37	122.92	23.59

2	-2	9	5489.65	5807.74	181.49

4	-2	9	5505.10	5631.24	167.54

6	-2	9	1737.36	1839.70	94.16

8	-2	9	3332.67	3483.09	137.65

10	-2	9	814.49	837.32	114.50

-13	-1	9	1100.41	752.52	103.20

-11	-1	9	118.31	188.65	55.20

-9	-1	9	101.13	177.12	48.53

-7	-1	9	3468.13	3776.89	108.76

-5	-1	9	7504.34	7688.05	243.90

-3	-1	9	934.47	1108.41	56.07

-1	-1	9	1191.20	1173.38	56.09

1	-1	9	9.76	78.04	38.21

3	-1	9	262.35	299.71	50.36

5	-1	9	3129.24	3207.50	112.34

7	-1	9	1279.00	1314.18	90.88

9	-1	9	3400.03	3271.39	146.56

-12	0	9	11.90	104.32	164.98

-10	0	9	516.18	509.51	72.82

-8	0	9	3507.12	3603.98	116.24

-6	0	9	1832.88	1869.36	79.41

-4	0	9	66.66	145.78	35.59

-2	0	9	95.66	119.50	40.24

0	0	9	3661.58	3840.22	118.09

2	0	9	7609.97	9106.89	270.37

4	0	9	498.68	657.41	58.05

6	0	9	1536.09	1559.73	93.33

8	0	9	327.32	515.28	70.17

10	0	9	2132.64	2208.65	140.94

-13	1	9	1500.15	1359.93	116.79

-11	1	9	323.53	318.51	68.56

-9	1	9	2032.09	1744.70	96.82

-7	1	9	8.38	-51.56	122.72

-5	1	9	1470.38	1555.00	76.14

-3	1	9	1643.44	1698.08	73.53

-1	1	9	2613.63	2800.04	89.23

1	1	9	168.71	138.32	43.27

3	1	9	2397.49	2483.03	92.42

5	1	9	691.36	760.68	70.81

7	1	9	4807.22	4937.30	156.51

9	1	9	4359.77	4425.90	180.54

-12	2	9	35.55	111.60	64.70

-10	2	9	1196.14	1350.86	89.45

-8	2	9	62.21	72.18	45.29

-6	2	9	1460.16	1456.78	78.56

-4	2	9	8198.59	8515.90	271.05

-2	2	9	3588.64	3648.29	113.47

0	2	9	1476.21	1416.11	50.97

2	2	9	602.15	711.71	60.69

4	2	9	1222.07	1470.74	79.75

6	2	9	43.99	140.92	50.14

8	2	9	680.27	681.10	82.94

10	2	9	1717.17	1626.13	130.37

-11	3	9	101.14	-54.19	143.35

-9	3	9	1393.81	1346.86	89.26

-7	3	9	163.65	200.59	49.14

-5	3	9	853.31	784.91	63.33

-3	3	9	32.35	-63.08	111.40

-1	3	9	181.04	252.16	43.88

1	3	9	18.77	-41.85	41.85

3	3	9	111.53	141.74	45.70

5	3	9	2334.97	2279.60	107.98

7	3	9	8227.09	8543.41	247.69

9	3	9	5795.52	5437.62	200.01

-12	4	9	8116.49	7546.68	237.13

-10	4	9	434.73	426.54	77.06

-8	4	9	18963.96	18397.32	489.45

-6	4	9	40.00	58.84	101.70

-4	4	9	226.46	223.66	49.34

-2	4	9	8493.21	8460.59	286.05

0	4	9	8184.99	8012.31	566.60

2	4	9	23150.44	23242.16	678.23

4	4	9	4080.15	4225.62	134.12

6	4	9	12087.16	11405.78	404.70

8	4	9	3922.67	4296.77	177.64

-11	5	9	18683.00	18096.93	564.20

-9	5	9	13149.68	12661.60	371.55

-7	5	9	453.21	508.06	61.89

-5	5	9	15378.37	15553.42	422.18

-3	5	9	4910.65	5153.89	166.95

-1	5	9	66288.16	64919.96	1191.57

1	5	9	10382.99	9788.58	271.47

3	5	9	7201.87	7064.92	215.67

5	5	9	5148.50	5026.21	157.76

7	5	9	2527.84	2311.35	136.94

9	5	9	3381.44	3490.43	174.10

-10	6	9	449.17	483.77	86.36

-8	6	9	7932.15	8067.72	253.27

-6	6	9	303.10	310.42	59.66

-4	6	9	3813.69	3581.25	128.00

-2	6	9	3485.71	3506.48	119.65

0	6	9	311.05	199.74	151.37

2	6	9	1055.94	954.94	79.93

4	6	9	3119.66	3177.86	128.51

6	6	9	1077.81	1061.91	100.16

8	6	9	1712.75	1833.41	129.56

-9	7	9	27.19	-5.86	73.59

-5	7	9	1329.98	1425.87	88.45

-3	7	9	2166.80	2083.77	106.74

-1	7	9	8164.07	7882.67	230.65

1	7	9	919.34	877.72	82.55

3	7	9	20.74	48.52	123.73

5	7	9	1436.91	1399.60	103.02

7	7	9	575.79	510.31	94.46

-8	8	9	867.83	1047.94	107.42

-6	8	9	707.58	677.25	99.32

-4	8	9	2955.10	2850.45	132.53

-2	8	9	52.73	0.00	49.94

0	8	9	416.06	375.93	61.89

2	8	9	275.28	464.70	70.37

4	8	9	8231.79	7480.20	226.43

6	8	9	32.00	60.05	185.20

-7	9	9	1333.17	1426.52	113.94

-5	9	9	376.32	-57.43	167.65

-3	9	9	3075.72	3184.07	154.83

-1	9	9	10.98	-192.68	192.68

1	9	9	2557.03	2452.74	132.48

3	9	9	32.89	74.20	57.82

5	9	9	525.76	596.24	91.82

-4	10	9	4237.55	4445.20	189.62

-2	10	9	1264.03	1496.90	117.98

0	10	9	6200.36	6355.58	152.06

2	10	9	470.22	344.02	90.61

-5	-15	10	1524.24	1506.07	120.63

-3	-15	10	1033.19	883.98	103.19

-1	-15	10	21.53	-30.53	195.71

-8	-14	10	2231.43	2467.71	136.29

-6	-14	10	2444.29	2470.44	135.91

-4	-14	10	130.25	127.99	66.52

-2	-14	10	945.23	1007.77	100.96

0	-14	10	2747.91	2795.17	264.69

2	-14	10	5.71	-120.30	134.45

-9	-13	10	0.28	-29.92	160.73

-7	-13	10	2832.36	2787.75	156.21

-5	-13	10	311.96	355.31	74.01

-3	-13	10	1515.36	1327.27	94.93

-1	-13	10	107.54	0.00	153.47

1	-13	10	1027.32	1108.81	105.62

3	-13	10	10.21	-168.62	168.62

-10	-12	10	2386.82	2495.20	153.52

-8	-12	10	240.81	144.38	72.39

-6	-12	10	42.53	198.14	55.40

-4	-12	10	4836.22	4766.02	154.67

-2	-12	10	20353.33	19264.73	506.92

0	-12	10	6983.99	6757.53	242.16

2	-12	10	2157.39	2180.54	116.04

4	-12	10	1878.00	2114.12	136.26

-11	-11	10	4119.39	4201.18	185.15

-9	-11	10	4075.75	4133.01	153.53

-7	-11	10	5915.57	6140.77	175.12

-5	-11	10	20025.94	20483.77	512.77

-3	-11	10	21306.21	20990.28	505.67

-1	-11	10	8983.63	8975.23	270.16

1	-11	10	3231.37	3084.05	124.27

3	-11	10	3815.21	3883.72	142.77

5	-11	10	4343.02	4025.41	169.98

-12	-10	10	5670.28	5201.18	200.78

-10	-10	10	23.81	-26.49	156.49

-8	-10	10	5028.07	5198.23	162.82

-6	-10	10	3564.27	3673.21	130.20

-4	-10	10	669.89	778.85	69.19

-2	-10	10	356.46	281.72	53.39

0	-10	10	1471.38	1521.36	60.19

2	-10	10	2436.76	2426.12	107.38

4	-10	10	895.36	891.84	82.95

6	-10	10	222.56	130.02	82.91

-11	-9	10	1751.25	1774.87	121.87

-9	-9	10	5990.10	6010.10	191.39

-7	-9	10	11268.80	11355.55	301.37

-5	-9	10	931.87	878.61	70.01

-3	-9	10	10904.70	11535.00	347.89

-1	-9	10	1902.32	1922.95	87.90

1	-9	10	45.00	-123.13	123.13

3	-9	10	26.82	-130.00	130.00

5	-9	10	1214.25	1324.75	88.03

7	-9	10	7827.95	7770.98	238.95

-12	-8	10	93.69	-139.11	139.11

-10	-8	10	23806.15	24809.41	591.82

-8	-8	10	324.00	256.43	62.09

-6	-8	10	13219.67	13355.26	379.91

-4	-8	10	4885.09	4912.96	159.68

-2	-8	10	3102.03	3165.24	104.24

0	-8	10	4146.23	4019.19	88.89

2	-8	10	2832.71	2755.23	106.63

4	-8	10	18104.21	18616.83	483.94

6	-8	10	1192.98	1234.66	92.28

8	-8	10	558.55	608.40	91.02

-13	-7	10	10513.50	10456.02	300.52

-11	-7	10	8509.88	8782.97	303.69

-9	-7	10	575.37	627.06	71.61

-7	-7	10	4868.83	5089.02	152.53

-5	-7	10	1552.00	1652.36	80.19

-3	-7	10	14223.83	15131.71	364.00

-1	-7	10	12.88	41.85	35.99

1	-7	10	7314.71	7760.28	230.33

3	-7	10	6226.69	6472.11	170.40

5	-7	10	463.21	401.28	72.21

7	-7	10	929.30	933.73	91.05

9	-7	10	5114.53	5131.08	205.36

-12	-6	10	4711.30	4625.43	159.69

-10	-6	10	1774.70	1677.55	98.20

-8	-6	10	2275.13	2285.17	99.88

-6	-6	10	3717.47	3845.65	126.43

-4	-6	10	43.12	0.00	110.80

-2	-6	10	471.50	435.92	48.75

0	-6	10	314.29	313.69	45.20

2	-6	10	2935.24	3187.57	106.25

4	-6	10	1693.17	1824.65	93.75

6	-6	10	1906.07	1876.15	101.86

8	-6	10	888.94	979.41	107.63

-13	-5	10	2792.31	2588.42	142.63

-11	-5	10	477.36	433.43	76.25

-9	-5	10	1480.87	1750.75	89.68

-7	-5	10	2119.54	2108.07	87.93

-5	-5	10	3234.68	3312.23	102.45

-3	-5	10	12.49	20.82	35.18

-1	-5	10	214.80	258.04	46.71

1	-5	10	3778.14	4020.94	137.83

3	-5	10	697.44	708.91	58.87

5	-5	10	78.85	20.22	48.93

7	-5	10	724.44	785.72	81.32

9	-5	10	3751.30	3609.22	175.78

-14	-4	10	1602.18	1387.73	130.76

-12	-4	10	9.74	51.35	130.81

-10	-4	10	316.11	470.59	60.27

-8	-4	10	5281.08	5062.77	173.32

-6	-4	10	928.33	1083.92	62.53

-4	-4	10	3.47	0.00	83.50

-2	-4	10	13.69	88.15	37.40

0	-4	10	960.36	1085.58	44.99

2	-4	10	2768.71	2991.40	101.59

4	-4	10	4395.60	4696.96	145.77

6	-4	10	8807.37	8884.70	281.93

8	-4	10	3.85	78.65	136.07

10	-4	10	1172.27	1211.66	117.97

-13	-3	10	941.08	994.20	105.21

-11	-3	10	527.35	526.90	74.84

-9	-3	10	353.24	442.10	51.57

-7	-3	10	6728.66	6731.98	180.54

-5	-3	10	39.85	48.12	41.04

-3	-3	10	307.77	306.61	43.08

-1	-3	10	866.18	765.81	59.10

1	-3	10	4791.25	4712.33	147.15

3	-3	10	175.09	170.26	48.73

5	-3	10	4324.85	4453.69	133.56

7	-3	10	1885.46	1895.93	104.89

9	-3	10	1270.43	1391.10	121.83

-12	-2	10	984.03	1050.31	93.68

-8	-2	10	2815.23	2639.99	107.04

-6	-2	10	1646.46	1720.06	78.58

-4	-2	10	116.72	69.36	130.83

-2	-2	10	18032.99	17735.43	519.12

0	-2	10	0.88	6.62	65.69

2	-2	10	851.99	1005.12	64.35

4	-2	10	730.63	895.06	69.19

6	-2	10	4301.08	4498.41	156.87

8	-2	10	100.23	293.18	57.42

10	-2	10	386.70	353.30	96.26

-13	-1	10	911.36	883.10	98.93

-11	-1	10	1340.13	1255.87	93.71

-9	-1	10	151.71	60.66	116.27

-7	-1	10	3253.16	3539.10	114.19

-5	-1	10	6664.56	6616.01	195.48

-3	-1	10	2079.71	2024.33	80.45

-1	-1	10	0.52	-120.50	120.50

1	-1	10	956.75	1067.60	63.15

3	-1	10	10.17	-66.72	110.59

5	-1	10	622.87	750.70	63.11

7	-1	10	5127.11	5363.07	162.43

9	-1	10	5570.56	5596.05	205.87

-12	0	10	17.86	27.29	178.32

-10	0	10	930.98	963.11	82.15

-8	0	10	9244.52	9126.60	322.35

-6	0	10	747.73	885.39	64.75

-4	0	10	2698.03	2883.97	95.71

-2	0	10	1697.26	1991.58	79.40

0	0	10	5453.73	5910.41	132.40

2	0	10	11471.75	13435.78	358.39

4	0	10	14171.35	14749.59	400.92

6	0	10	7191.08	7475.94	228.65

8	0	10	252.77	432.74	74.01

10	0	10	5377.40	5793.83	217.17

-13	1	10	2648.94	2343.70	150.91

-11	1	10	8310.82	7904.58	247.04

-9	1	10	1139.95	1103.35	86.01

-7	1	10	39900.14	39118.46	918.96

-5	1	10	9447.79	9477.36	250.85

-3	1	10	9690.34	10081.65	301.90

-1	1	10	36287.42	37380.52	812.43

1	1	10	42985.07	43428.18	900.33

3	1	10	43155.16	44403.92	955.17

5	1	10	33.14	61.67	118.28

7	1	10	8974.92	9421.63	269.21

9	1	10	3130.31	3220.90	165.77

-12	2	10	83.57	0.00	79.26

-10	2	10	410.71	74.02	176.15

-8	2	10	8234.45	7708.39	262.47

-6	2	10	9951.71	10153.16	321.61

-4	2	10	8715.54	8847.41	285.10

-2	2	10	4337.01	4570.52	133.42

0	2	10	16054.37	16487.04	386.67

2	2	10	184.98	-17.59	127.80

4	2	10	36.81	79.66	50.75

6	2	10	5.60	169.83	50.34

8	2	10	1383.28	1355.41	116.98

-11	3	10	1381.65	1274.84	114.35

-9	3	10	2299.39	2192.65	115.05

-7	3	10	908.05	867.42	75.88

-5	3	10	356.17	403.27	58.65

-3	3	10	228.93	231.14	49.75

-1	3	10	9591.47	9254.38	306.11

1	3	10	4743.25	4668.68	142.37

3	3	10	4377.69	4209.11	133.15

5	3	10	269.86	67.54	160.77

7	3	10	11.23	-52.36	64.09

9	3	10	1213.44	1155.05	118.38

-10	4	10	92.54	-33.36	70.77

-8	4	10	86.05	182.58	56.41

-6	4	10	220.44	212.53	53.38

-4	4	10	8912.57	8628.17	255.99

-2	4	10	114.93	174.90	50.35

0	4	10	428.50	438.08	46.92

2	4	10	555.47	598.54	64.12

4	4	10	2726.31	2747.22	119.76

8	4	10	1636.08	1627.27	127.53

-9	5	10	1366.83	1193.89	111.72

-7	5	10	2744.07	2783.49	124.62

-5	5	10	4164.01	4117.75	134.32

-3	5	10	390.54	464.36	61.08

-1	5	10	27.36	-40.64	128.59

1	5	10	6072.19	5895.98	195.32

3	5	10	1433.13	1412.48	90.48

5	5	10	106.41	54.79	66.32

7	5	10	166.23	201.60	83.31

-10	6	10	2266.02	2143.76	139.73

-8	6	10	1592.46	1387.61	117.00

-6	6	10	14996.28	15085.83	459.51

-4	6	10	1199.46	1168.53	86.42

-2	6	10	1345.93	1298.04	90.88

0	6	10	1477.44	1481.57	66.13

2	6	10	710.75	694.68	72.22

4	6	10	2857.09	2765.72	126.64

6	6	10	2184.18	2190.52	141.55

-7	7	10	6865.75	6868.94	223.95

-5	7	10	182.27	148.62	56.42

-3	7	10	12228.59	12235.51	340.74

-1	7	10	3199.81	3548.47	133.58

1	7	10	3929.67	3949.55	145.62

3	7	10	403.00	454.03	70.38

5	7	10	3246.99	3176.59	157.07

-6	8	10	104.34	58.23	179.75

-4	8	10	3479.33	3318.42	160.95

-2	8	10	53.54	31.34	66.11

0	8	10	244.62	321.53	70.37

2	8	10	648.22	697.65	94.26

4	8	10	1781.72	1751.13	124.70

-5	9	10	6.87	-30.53	125.96

-3	9	10	977.15	1002.71	111.68

-1	9	10	835.14	844.82	105.40

1	9	10	713.49	924.23	99.52

-3	-15	11	6610.08	6357.03	224.68

-6	-14	11	19.27	-23.86	73.39

-4	-14	11	6709.07	6939.80	226.15

-2	-14	11	229.76	281.07	83.31

0	-14	11	265.37	224.18	55.07

2	-14	11	1919.08	1895.61	139.29

-9	-13	11	578.21	487.45	88.79

-7	-13	11	1852.23	2149.10	127.35

-5	-13	11	837.31	965.61	93.87

-3	-13	11	5738.21	5595.26	173.84

-1	-13	11	2765.45	2888.61	131.09

1	-13	11	4832.35	5153.89	192.97

3	-13	11	3503.93	3170.58	165.40

-10	-12	11	6063.55	6253.57	219.52

-8	-12	11	218.87	230.92	79.67

-6	-12	11	4086.19	4051.93	153.74

-4	-12	11	3142.14	3127.51	132.36

-2	-12	11	8022.29	7884.38	241.34

0	-12	11	1346.85	1200.74	64.76

2	-12	11	701.44	997.47	91.64

4	-12	11	5896.33	5903.12	214.23

-11	-11	11	7405.61	7313.73	236.81

-9	-11	11	8752.63	8700.98	265.61

-7	-11	11	1657.09	1791.04	107.70

-5	-11	11	938.74	920.22	84.78

-3	-11	11	3944.43	3840.38	134.49

-1	-11	11	1224.40	1155.62	86.01

1	-11	11	13354.55	12535.82	428.98

3	-11	11	198.92	294.62	62.89

5	-11	11	3061.16	3040.36	155.83

-12	-10	11	1297.42	1184.86	124.66

-10	-10	11	237.90	288.76	75.22

-8	-10	11	1236.78	1132.72	91.88

-6	-10	11	5.44	-25.88	47.92

-4	-10	11	250.54	273.61	55.00

-2	-10	11	699.05	708.46	69.19

0	-10	11	1178.38	1236.79	58.36

2	-10	11	633.35	487.30	77.07

4	-10	11	57.37	0.00	156.69

6	-10	11	590.07	491.91	89.60

-11	-9	11	977.02	1108.55	102.38

-9	-9	11	988.36	1116.71	89.64

-7	-9	11	480.05	431.22	68.57

-5	-9	11	18.48	9.91	46.50

-3	-9	11	630.72	676.67	62.91

-1	-9	11	1487.87	1485.59	86.24

1	-9	11	3044.89	3059.25	117.78

3	-9	11	385.73	427.94	62.09

5	-9	11	832.41	910.39	89.42

7	-9	11	1987.04	1744.70	136.26

-12	-8	11	2846.05	2776.31	143.85

-10	-8	11	1354.32	1407.46	101.81

-8	-8	11	1360.14	1383.29	83.80

-6	-8	11	1160.75	1173.67	78.73

-4	-8	11	1583.91	1629.98	83.22

-2	-8	11	281.65	269.57	48.13

0	-8	11	118.64	140.43	38.42

2	-8	11	2648.67	2586.47	104.37

4	-8	11	5804.33	6110.04	168.41

6	-8	11	5719.08	5595.27	181.34

8	-8	11	931.95	997.81	104.60

-13	-7	11	520.21	614.04	90.41

-11	-7	11	511.51	514.14	77.87

-9	-7	11	348.26	332.48	65.93

-7	-7	11	4550.67	4617.37	137.44

-5	-7	11	0.75	17.79	88.96

-3	-7	11	1124.87	1280.81	72.06

-1	-7	11	4073.73	4120.93	129.91

1	-7	11	355.35	429.97	58.85

3	-7	11	1217.39	1166.41	77.72

5	-7	11	200.11	175.72	65.11

7	-7	11	2770.18	2860.77	148.71

-12	-6	11	1760.31	1608.25	123.90

-10	-6	11	766.40	548.65	81.12

-8	-6	11	1941.31	1988.83	97.42

-6	-6	11	4.61	-89.16	89.16

-4	-6	11	2513.00	2811.56	99.32

-2	-6	11	1450.28	1546.54	78.56

0	-6	11	8.70	-16.78	73.20

2	-6	11	187.26	125.17	47.72

4	-6	11	7981.01	7855.55	228.22

6	-6	11	850.81	899.70	89.02

8	-6	11	2778.43	2873.01	151.74

-13	-5	11	247.12	112.03	94.84

-11	-5	11	1941.92	1940.67	111.37

-9	-5	11	274.26	299.70	53.39

-7	-5	11	6506.49	6712.66	191.83

-5	-5	11	5292.84	5485.82	164.44

-3	-5	11	1851.41	1811.39	82.45

-1	-5	11	866.51	818.95	60.10

1	-5	11	859.16	993.34	67.99

3	-5	11	1694.73	1599.92	87.28

5	-5	11	401.82	344.63	68.16

7	-5	11	850.14	717.80	87.40

9	-5	11	2799.65	3175.38	160.45

-12	-4	11	561.59	533.77	89.40

-10	-4	11	2232.99	2198.12	109.78

-8	-4	11	339.55	474.25	56.22

-6	-4	11	1256.06	1190.49	75.30

-4	-4	11	595.64	557.95	55.23

-2	-4	11	1651.21	1704.13	75.75

0	-4	11	1293.32	1283.74	50.37

2	-4	11	59.13	51.96	108.37

4	-4	11	16333.48	16638.26	442.07

6	-4	11	3713.14	3942.35	142.57

8	-4	11	2559.31	2537.79	150.51

-13	-3	11	16010.20	15002.17	422.22

-11	-3	11	5039.39	5143.22	166.05

-9	-3	11	403.49	453.64	63.10

-7	-3	11	3992.40	3971.29	122.78

-5	-3	11	11662.30	11577.15	332.67

-3	-3	11	39943.83	40648.00	832.42

-1	-3	11	3544.67	3684.46	108.58

1	-3	11	30452.58	32842.53	782.30

3	-3	11	21072.52	21887.79	478.75

5	-3	11	14392.08	14502.74	421.45

7	-3	11	2143.62	2451.92	117.06

9	-3	11	19.54	-204.81	204.81

-12	-2	11	5026.12	5011.95	192.81

-10	-2	11	1937.55	1686.65	103.07

-8	-2	11	2749.36	2660.61	107.83

-6	-2	11	28407.62	28305.27	740.33

-4	-2	11	36471.63	39488.58	829.49

-2	-2	11	21740.43	21753.65	628.40

0	-2	11	6478.21	6733.74	265.42

2	-2	11	12742.86	13130.26	368.67

4	-2	11	5281.16	5311.39	160.89

6	-2	11	8.56	46.30	58.83

8	-2	11	5904.19	5969.94	211.21

-13	-1	11	16.66	-202.18	202.18

-11	-1	11	53.34	0.00	176.91

-9	-1	11	3623.96	3527.82	130.00

-7	-1	11	3679.48	3699.18	119.29

-5	-1	11	87.20	113.03	45.29

-3	-1	11	2204.01	2341.96	87.54

-1	-1	11	413.99	390.17	50.36

1	-1	11	3129.95	3056.00	104.04

3	-1	11	8308.50	8497.54	247.76

5	-1	11	483.71	485.83	68.57

7	-1	11	251.56	317.28	66.73

9	-1	11	992.88	1158.51	114.92

-12	0	11	2305.98	1909.63	138.73

-10	0	11	869.26	808.67	79.71

-8	0	11	40.49	158.51	44.48

-6	0	11	731.94	726.52	63.93

-4	0	11	5477.41	5935.04	201.46

-2	0	11	1063.65	977.79	65.37

0	0	11	2475.48	2532.85	67.65

2	0	11	2585.42	2798.16	103.77

4	0	11	568.52	549.39	67.76

6	0	11	563.49	646.25	78.48

8	0	11	83.19	78.45	80.47

-11	1	11	11834.80	11074.53	354.16

-9	1	11	178.48	158.53	65.51

-7	1	11	14047.22	13934.38	412.88

-5	1	11	552.04	552.23	63.11

-3	1	11	769.43	747.41	65.15

-1	1	11	279.32	329.23	44.69

1	1	11	4970.08	5468.53	151.14

3	1	11	779.51	799.57	69.80

5	1	11	1423.62	1387.98	92.71

7	1	11	4142.34	4447.99	163.88

9	1	11	570.35	841.20	95.47

-12	2	11	165.71	18.20	84.92

-10	2	11	1433.15	1459.73	97.96

-8	2	11	4093.14	3975.63	140.59

-6	2	11	5117.23	5388.07	148.67

-4	2	11	2064.30	2075.92	93.18

-2	2	11	16776.24	16990.58	416.36

0	2	11	7816.30	7668.24	154.72

2	2	11	0.89	-78.85	130.81

4	2	11	210.18	242.86	61.67

6	2	11	975.75	992.44	93.68

8	2	11	2869.98	3168.35	154.59

-11	3	11	48.16	230.09	68.54

-9	3	11	24229.19	23516.85	602.35

-7	3	11	489.00	546.71	71.60

-5	3	11	12437.65	13130.54	394.27

-3	3	11	2115.33	2133.65	96.62

-1	3	11	161.49	592.26	58.24

1	3	11	3563.67	3356.49	123.72

3	3	11	2238.46	2297.87	110.19

5	3	11	18358.76	17702.82	524.94

7	3	11	239.40	107.78	82.50

-10	4	11	412.20	290.01	83.32

-8	4	11	56.10	51.76	146.58

-6	4	11	432.12	344.03	62.90

-4	4	11	2784.32	2906.00	114.51

-2	4	11	68.44	103.72	44.08

0	4	11	4.95	11.66	68.84

2	4	11	4117.15	3850.25	137.35

4	4	11	5.85	85.93	53.58

6	4	11	46.81	55.40	70.16

-9	5	11	295.90	208.09	78.87

-7	5	11	556.66	533.98	76.05

-5	5	11	1887.24	1659.39	103.07

-3	5	11	520.18	417.47	71.60

-1	5	11	520.84	618.73	69.38

1	5	11	26.53	0.00	113.63

3	5	11	8.81	-49.74	61.06

5	5	11	1041.67	1104.15	106.83

7	5	11	1125.12	924.90	127.07

-8	6	11	150.20	257.20	66.12

-6	6	11	2635.82	2789.44	138.98

-4	6	11	1909.84	1911.45	103.27

0	6	11	1949.87	1827.94	126.56

2	6	11	28.66	-155.28	155.28

4	6	11	426.58	536.35	79.08

6	6	11	320.79	203.64	91.41

-7	7	11	50.19	-29.92	123.33

-5	7	11	261.09	299.08	74.21

-3	7	11	282.08	302.72	79.88

-1	7	11	3243.09	3165.35	139.04

1	7	11	155.49	193.30	80.07

3	7	11	768.14	666.56	95.89

-6	8	11	201.12	130.22	65.31

-4	8	11	2046.74	1779.42	127.77

-2	8	11	261.02	286.94	74.82

0	8	11	371.25	225.94	150.16

2	8	11	22.93	-118.88	168.21

-1	9	11	1476.97	1552.96	126.09

-6	-14	12	2987.07	3159.21	158.24

-4	-14	12	287.70	314.86	78.06

-2	-14	12	4059.67	3675.64	169.53

0	-14	12	2659.26	2662.12	106.30

-7	-13	12	77.61	121.72	73.19

-5	-13	12	18.98	27.70	121.11

-3	-13	12	54.92	27.29	165.99

-1	-13	12	545.67	742.70	85.15

1	-13	12	678.27	732.25	92.24

-8	-12	12	4513.93	4140.02	176.49

-6	-12	12	339.54	401.22	66.74

-4	-12	12	1226.99	1332.63	95.92

-2	-12	12	7.24	8.49	57.42

0	-12	12	733.54	736.23	54.12

2	-12	12	385.14	540.17	83.32

4	-12	12	1342.16	1394.36	111.51

-9	-11	12	977.05	824.88	101.37

-7	-11	12	2017.23	2110.44	109.96

-5	-11	12	869.88	811.91	85.99

-3	-11	12	213.21	169.45	58.84

-1	-11	12	7112.88	7024.48	201.93

1	-11	12	187.28	205.85	64.30

3	-11	12	7265.07	7339.99	228.71

5	-11	12	53.28	-178.12	178.12

-10	-10	12	119.76	264.67	74.00

-8	-10	12	300.38	25.48	177.76

-6	-10	12	190.38	46.71	143.77

-4	-10	12	4846.51	4618.26	143.73

-2	-10	12	530.23	499.20	66.95

0	-10	12	916.65	884.59	92.57

2	-10	12	162.78	269.33	60.05

4	-10	12	2424.43	2586.59	150.90

6	-10	12	782.00	726.83	101.95

-11	-9	12	169.20	217.17	73.20

-9	-9	12	5150.61	5100.81	165.45

-7	-9	12	3221.73	3159.61	123.25

-5	-9	12	1777.12	1728.86	98.81

-3	-9	12	4546.08	4257.93	134.58

-1	-9	12	69.98	38.42	41.65

1	-9	12	1840.76	1904.45	103.47

3	-9	12	351.77	348.25	64.51

5	-9	12	841.49	937.29	101.36

-12	-8	12	2039.16	1909.79	131.21

-10	-8	12	118.40	89.98	66.72

-8	-8	12	272.03	291.60	57.63

-6	-8	12	923.75	938.66	74.66

-4	-8	12	1872.78	1931.65	91.34

-2	-8	12	2.53	48.52	44.48

0	-8	12	1408.63	1402.48	60.24

2	-8	12	2009.87	2138.04	108.35

4	-8	12	1284.93	1382.70	92.49

6	-8	12	2912.91	3095.24	153.59

-11	-7	12	2218.16	2155.44	132.65

-9	-7	12	4758.70	4434.45	152.23

-7	-7	12	1529.08	1519.17	89.48

-5	-7	12	168.66	224.05	51.77

-3	-7	12	5853.05	5632.85	144.54

-1	-7	12	16615.14	16849.47	429.70

1	-7	12	7219.03	7455.86	208.78

3	-7	12	1529.39	1674.98	95.55

5	-7	12	12794.70	12856.35	448.67

7	-7	12	452.72	29.33	204.67

-12	-6	12	6742.67	6348.08	212.14

-10	-6	12	9593.79	9104.63	261.19

-8	-6	12	5188.09	5133.33	152.92

-6	-6	12	7704.75	7752.39	240.67

-4	-6	12	34649.11	36307.30	855.88

-2	-6	12	43985.03	44756.80	959.42

0	-6	12	15041.80	14781.70	280.90

2	-6	12	8648.26	8375.73	260.58

4	-6	12	2169.74	2105.64	110.39

6	-6	12	10915.19	11187.94	305.22

8	-6	12	2271.49	2505.67	144.39

-13	-5	12	1354.52	1277.40	126.08

-11	-5	12	1137.82	1113.36	96.32

-9	-5	12	1074.61	988.73	83.17

-7	-5	12	7131.57	7104.69	205.72

-5	-5	12	8025.16	8192.11	241.21

-3	-5	12	77.46	66.12	43.27

-1	-5	12	1.40	-17.39	71.97

1	-5	12	491.31	557.46	61.69

3	-5	12	887.01	983.95	73.65

5	-5	12	90.01	-166.40	166.40

7	-5	12	5.96	-28.10	166.80

-12	-4	12	3120.23	3156.11	156.65

-10	-4	12	6.89	72.18	138.09

-8	-4	12	3048.29	2721.49	113.72

-6	-4	12	467.61	567.15	57.85

-4	-4	12	5010.45	4978.57	160.51

-2	-4	12	4548.67	4867.14	162.47

0	-4	12	2728.68	2710.86	122.54

2	-4	12	1661.14	1936.98	90.51

4	-4	12	1788.93	2101.61	100.23

6	-4	12	279.14	206.87	65.52

8	-4	12	1107.13	1063.31	113.51

-13	-3	12	3591.27	3413.15	162.98

-11	-3	12	383.15	444.11	66.54

-9	-3	12	46.35	44.68	114.03

-7	-3	12	22165.74	21901.20	498.22

-5	-3	12	495.78	535.01	57.24

-3	-3	12	8494.34	8405.77	237.32

-1	-3	12	4874.37	5043.49	160.49

1	-3	12	478.58	421.53	58.05

3	-3	12	132.51	47.31	60.46

5	-3	12	1009.33	959.93	88.42

7	-3	12	4952.53	4900.25	192.59

-12	-2	12	430.66	222.87	83.53

-10	-2	12	28637.26	28023.66	629.09

-8	-2	12	1183.09	1152.58	82.57

-6	-2	12	7821.01	7805.41	207.31

-4	-2	12	694.50	758.27	61.91

-2	-2	12	2565.48	2779.91	101.14

0	-2	12	5639.96	5763.41	116.05

2	-2	12	1008.72	952.33	71.43

4	-2	12	21801.84	23074.42	543.64

6	-2	12	1838.78	1944.95	114.40

8	-2	12	49.50	-47.31	74.61

-11	-1	12	1390.42	1376.07	112.53

-9	-1	12	5341.92	5145.40	173.63

-7	-1	12	615.70	613.13	65.95

-5	-1	12	15300.85	15718.85	415.69

-3	-1	12	2013.65	2179.08	90.96

-1	-1	12	4904.92	5045.98	148.09

1	-1	12	401.71	457.29	56.83

3	-1	12	188.86	269.55	54.19

5	-1	12	1128.98	1156.51	90.66

7	-1	12	172.02	176.52	78.05

-12	0	12	6764.83	6145.23	222.08

-10	0	12	1015.94	960.70	89.43

-8	0	12	2178.54	2323.64	108.77

-6	0	12	389.38	362.43	59.87

-4	0	12	83.32	27.70	48.53

-2	0	12	351.50	353.12	50.36

0	0	12	274.31	359.56	37.89

2	0	12	3378.27	3513.51	125.12

4	0	12	2215.31	2447.24	110.19

6	0	12	951.42	1093.98	93.27

8	0	12	433.80	579.42	88.78

-11	1	12	521.23	749.56	95.87

-9	1	12	54.71	-124.14	138.29

-7	1	12	4122.55	3992.81	139.59

-5	1	12	1430.43	1442.56	86.64

-3	1	12	4.89	-57.22	87.34

-1	1	12	832.64	738.31	70.41

1	1	12	1373.00	1538.23	82.18

3	1	12	1336.25	1274.96	87.64

5	1	12	2513.71	2716.63	126.41

7	1	12	751.62	786.30	102.16

-10	2	12	153.09	-27.90	178.14

-8	2	12	46.58	52.97	55.80

-6	2	12	1063.23	1126.74	81.15

-4	2	12	457.51	607.18	62.09

-2	2	12	2741.77	2818.19	114.71

0	2	12	45.51	-30.42	95.52

2	2	12	1625.01	1643.75	99.81

4	2	12	1087.15	1115.58	88.23

6	2	12	30.19	-165.99	179.13

-11	3	12	183.40	62.08	175.51

-9	3	12	197.92	166.42	85.94

-7	3	12	212.49	199.99	62.48

-5	3	12	3.88	7.48	50.54

-3	3	12	448.14	445.16	62.50

-1	3	12	695.06	741.42	71.01

1	3	12	641.00	540.10	75.86

3	3	12	240.00	217.99	64.91

5	3	12	3020.19	2972.61	152.19

7	3	12	2741.70	2793.58	154.77

-10	4	12	74.59	-18.40	75.82

-8	4	12	1151.19	1100.40	105.43

-6	4	12	3373.50	2964.59	129.54

-4	4	12	318.11	350.46	55.61

-2	4	12	2611.70	2546.29	115.09

0	4	12	56.94	-93.19	101.13

2	4	12	40.56	94.42	54.79

4	4	12	133.18	215.54	62.88

6	4	12	36.56	-199.35	199.35

-9	5	12	358.44	349.45	80.08

-7	5	12	2375.13	1932.24	132.66

-5	5	12	1509.76	1507.60	100.20

-3	5	12	603.58	539.67	76.66

-1	5	12	3.20	-49.13	130.20

1	5	12	1291.60	1260.44	93.91

3	5	12	2545.26	2512.68	136.74

5	5	12	4088.04	4131.31	180.48

-8	6	12	7624.09	7384.72	231.95

-6	6	12	1644.51	1740.25	120.65

-4	6	12	8290.92	8458.63	237.84

-2	6	12	751.39	793.60	90.83

0	6	12	10691.35	10697.28	726.27

2	6	12	15057.25	13877.41	395.84

4	6	12	7595.50	7857.67	239.08

-5	7	12	622.67	658.39	90.82

-3	7	12	2410.83	2173.06	136.31

-1	7	12	10755.64	10753.88	304.48

1	7	12	3115.31	2891.11	151.98

3	7	12	1800.04	1516.68	129.76

-2	8	12	982.82	1038.11	108.04

-4	-14	13	201.86	218.79	74.41

-2	-14	13	422.60	499.73	86.56

-7	-13	13	2331.85	2337.10	135.49

-5	-13	13	3141.22	3008.55	158.27

-3	-13	13	131.74	79.26	64.10

-1	-13	13	461.50	282.13	81.30

1	-13	13	522.41	407.14	98.90

-8	-12	13	2667.87	2728.70	153.55

-6	-12	13	643.57	712.62	88.19

-4	-12	13	47.89	-186.82	186.82

-2	-12	13	146.44	240.42	68.55

0	-12	13	177.15	-55.65	129.10

2	-12	13	755.73	820.28	93.86

-9	-11	13	0.98	-115.65	178.12

-7	-11	13	22.69	-67.53	67.53

-5	-11	13	643.43	612.71	80.71

-3	-11	13	852.72	863.68	87.00

-1	-11	13	3740.76	3829.43	145.19

1	-11	13	2119.21	1979.11	137.91

3	-11	13	5214.96	4933.58	190.99

-10	-10	13	3120.83	2899.64	148.94

-8	-10	13	8132.32	8302.63	222.78

-6	-10	13	8315.94	7956.14	244.84

-4	-10	13	6211.02	6111.11	187.77

-2	-10	13	14425.24	15109.88	461.10

0	-10	13	26100.71	24890.40	425.51

2	-10	13	6204.07	6293.90	184.06

4	-10	13	661.16	544.33	96.89

-11	-9	13	4269.88	3925.01	183.75

-9	-9	13	6481.42	5916.10	199.13

-7	-9	13	3637.73	3398.29	134.64

-5	-9	13	9296.80	9782.93	295.85

-3	-9	13	7475.09	7602.54	226.45

-1	-9	13	1455.29	1467.99	95.34

1	-9	13	17.92	-31.54	56.21

3	-9	13	2975.06	2967.35	140.64

5	-9	13	917.66	872.78	98.12

-12	-8	13	1941.93	1566.85	128.16

-10	-8	13	100.84	59.24	71.98

-8	-8	13	3740.14	3887.67	141.95

-6	-8	13	1672.68	1541.56	91.31

-4	-8	13	324.94	318.11	55.41

-2	-8	13	7359.26	7711.31	216.09

0	-8	13	2168.52	2154.15	72.74

2	-8	13	17.90	90.37	49.94

4	-8	13	8.37	-57.22	57.22

6	-8	13	721.29	594.31	98.11

-11	-7	13	2909.69	2854.51	150.34

-9	-7	13	8105.90	7897.68	216.10

-7	-7	13	16.87	-22.44	50.14

-5	-7	13	1518.42	1536.17	92.92

-3	-7	13	6036.43	6194.88	157.94

-1	-7	13	5532.17	5332.60	183.06

1	-7	13	3096.14	2951.11	121.43

3	-7	13	4688.46	4754.46	153.43

5	-7	13	3238.11	3051.33	164.57

7	-7	13	139.47	-93.21	208.67

-12	-6	13	9203.45	8962.43	258.70

-10	-6	13	17811.49	16720.65	510.20

-8	-6	13	706.63	853.28	76.06

-6	-6	13	13161.71	13114.45	397.15

-4	-6	13	3168.20	3274.15	115.98

-2	-6	13	11428.12	11640.14	366.89

0	-6	13	357.86	369.27	194.96

2	-6	13	627.26	539.29	72.22

4	-6	13	7982.67	7986.33	240.91

6	-6	13	20.52	-45.89	80.27

-11	-5	13	326.65	272.20	85.74

-9	-5	13	1021.18	1022.25	87.82

-7	-5	13	1596.24	1565.60	89.08

-5	-5	13	622.93	628.52	61.09

-3	-5	13	789.67	681.63	65.15

-1	-5	13	101.30	172.88	48.32

1	-5	13	4611.77	4815.21	141.09

3	-5	13	1694.60	1864.28	102.04

5	-5	13	822.41	958.13	88.00

7	-5	13	94.11	-202.39	202.39

-12	-4	13	5533.82	5092.34	195.90

-10	-4	13	2130.24	2005.12	114.83

-8	-4	13	6309.05	6143.66	208.54

-6	-4	13	379.42	370.51	58.04

-4	-4	13	35.21	0.00	122.93

-2	-4	13	568.47	502.68	60.69

0	-4	13	608.69	599.35	56.24

2	-4	13	4223.87	4457.70	141.84

4	-4	13	2267.79	2301.18	116.47

6	-4	13	1289.37	1459.33	117.99

-11	-3	13	69.38	82.69	143.35

-9	-3	13	125.45	115.86	64.10

-7	-3	13	3556.25	3568.06	128.98

-5	-3	13	234.23	260.46	50.55

-3	-3	13	1242.10	1379.84	80.15

-1	-3	13	15.15	-121.51	121.51

1	-3	13	523.22	506.28	65.54

3	-3	13	1666.54	1742.99	104.27

5	-3	13	48.18	0.00	126.57

7	-3	13	5101.21	4958.62	197.26

-12	-2	13	1378.27	1195.47	116.98

-10	-2	13	704.63	673.22	80.92

-8	-2	13	9.11	22.85	127.17

-6	-2	13	278.67	319.11	52.17

-4	-2	13	21.34	-124.95	124.95

-2	-2	13	386.53	376.59	58.45

0	-2	13	190.62	225.09	36.24

2	-2	13	1557.72	1471.20	96.16

4	-2	13	2169.82	2315.37	112.81

6	-2	13	566.40	649.27	97.90

-11	-1	13	117.84	256.58	71.98

-9	-1	13	500.90	431.21	72.81

-7	-1	13	2018.72	1998.30	107.54

-5	-1	13	122.68	81.28	49.13

-3	-1	13	362.79	442.10	53.80

-1	-1	13	1546.84	1647.42	89.49

1	-1	13	66.48	-41.65	132.03

3	-1	13	1.41	-30.53	54.99

5	-1	13	1516.30	1647.67	105.86

7	-1	13	6576.54	6783.52	228.14

-10	0	13	629.57	499.01	90.21

-8	0	13	3547.63	3137.88	134.63

-6	0	13	3629.97	3741.92	130.61

-4	0	13	4679.58	4442.33	140.69

-2	0	13	965.02	1052.63	76.08

0	0	13	2.44	-24.71	81.29

2	0	13	454.09	484.60	64.92

4	0	13	1354.66	1391.87	101.60

6	0	13	1211.88	1311.10	119.19

-11	1	13	565.72	338.58	89.20

-9	1	13	62.29	80.07	179.14

-7	1	13	645.10	641.04	76.06

-5	1	13	1133.64	1242.77	81.96

-3	1	13	690.33	679.32	69.39

-1	1	13	1127.31	1052.35	79.94

1	1	13	410.09	453.84	69.57

3	1	13	5533.87	5844.43	174.04

5	1	13	3441.01	3698.42	161.96

7	1	13	2929.10	2949.73	166.74

-10	2	13	3937.92	4217.91	179.85

-8	2	13	158.23	-26.49	192.29

-6	2	13	5059.40	5144.62	173.98

-4	2	13	1653.49	1745.79	99.20

-2	2	13	3069.66	3181.41	125.88

0	2	13	11321.63	11616.04	231.25

2	2	13	2136.27	2419.98	120.91

4	2	13	17589.75	17481.15	532.35

6	2	13	6692.20	7083.47	233.03

-9	3	13	783.55	620.23	98.92

-7	3	13	3151.25	2960.41	138.02

-5	3	13	13955.95	13440.89	450.16

-3	3	13	26907.23	27419.84	614.40

-1	3	13	1005.13	1072.01	78.91

1	3	13	18520.40	17814.13	510.85

3	3	13	9332.64	9466.27	280.61

5	3	13	506.47	648.62	94.05

-8	4	13	1184.23	1016.22	107.45

-6	4	13	2679.00	2784.64	145.87

-4	4	13	14.77	-197.73	197.73

-2	4	13	1085.01	1116.98	84.18

0	4	13	345.11	502.99	47.38

2	4	13	1320.46	1507.34	109.69

4	4	13	520.40	534.76	90.00

-7	5	13	124.66	11.93	73.60

-5	5	13	132.86	-141.94	198.76

-3	5	13	4793.81	4649.32	177.15

-1	5	13	449.57	394.38	87.98

1	5	13	889.24	996.59	93.06

3	5	13	1974.46	1894.12	133.02

-6	6	13	769.94	1034.31	95.28

-4	6	13	1491.30	1605.84	119.21

-2	6	13	1.51	5.86	65.10

0	6	13	199.48	334.77	67.44

2	6	13	4996.44	4955.72	203.52

-3	7	13	233.38	192.71	77.85

-1	7	13	591.38	123.99	210.35

-5	-13	14	5159.47	4796.69	189.75

-3	-13	14	5377.86	5185.83	196.07

-1	-13	14	6201.00	6123.19	212.23

-8	-12	14	72.20	115.45	73.19

-6	-12	14	230.79	264.09	66.93

-4	-12	14	889.48	944.40	98.32

-2	-12	14	3309.71	3135.88	156.88

0	-12	14	385.88	431.69	56.73

2	-12	14	2138.51	2114.40	141.74

-9	-11	14	4745.82	4602.68	189.49

-7	-11	14	864.61	714.55	105.20

-5	-11	14	8112.85	8106.48	227.85

-3	-11	14	1211.24	1311.34	96.73

-1	-11	14	757.73	635.61	96.70

1	-11	14	141.86	160.95	65.51

3	-11	14	1064.22	1172.72	117.35

-10	-10	14	728.35	823.30	96.89

-8	-10	14	13317.03	12862.30	376.57

-6	-10	14	2452.97	2443.34	120.93

-4	-10	14	619.46	567.18	78.08

-2	-10	14	2682.29	2317.84	124.20

0	-10	14	53.14	79.26	137.08

2	-10	14	4376.31	4376.40	184.79

4	-10	14	50.16	-30.73	147.19

-11	-9	14	1096.44	1185.49	108.05

-9	-9	14	5167.50	4875.88	193.02

-7	-9	14	12.71	76.02	131.62

-5	-9	14	1628.19	1509.62	102.84

-3	-9	14	833.44	779.32	77.08

-1	-9	14	2090.63	2087.77	110.58

1	-9	14	5494.30	5353.25	173.61

3	-9	14	1620.82	1718.18	129.15

5	-9	14	45.33	-62.27	164.58

-10	-8	14	2786.04	2630.55	147.49

-8	-8	14	3828.83	3580.78	141.14

-6	-8	14	89.00	0.00	143.56

-4	-8	14	1768.46	1791.30	98.81

-2	-8	14	189.40	45.90	180.37

0	-8	14	114.79	90.39	54.07

2	-8	14	5665.61	5576.96	197.39

4	-8	14	569.06	689.92	97.49

-11	-7	14	11.81	88.96	154.06

-9	-7	14	1318.79	1157.44	91.88

-7	-7	14	6.05	72.18	124.95

-5	-7	14	175.53	165.20	58.44

-3	-7	14	1106.37	1150.87	81.96

-1	-7	14	2545.68	2515.43	118.12

1	-7	14	28.02	70.76	48.12

3	-7	14	157.46	70.16	72.59

5	-7	14	252.43	362.17	70.57

-10	-6	14	366.62	244.50	80.49

-8	-6	14	5758.70	5730.84	169.80

-6	-6	14	336.69	351.89	57.03

-4	-6	14	11.45	3.64	45.89

-2	-6	14	11.66	21.43	47.92

0	-6	14	4257.88	4129.09	97.83

2	-6	14	157.06	115.86	59.45

4	-6	14	4352.02	4259.34	177.90

6	-6	14	5548.69	5637.77	211.93

-11	-5	14	1824.44	2003.06	134.63

-9	-5	14	3743.82	3601.86	141.13

-5	-5	14	231.64	204.24	55.21

-3	-5	14	161.31	191.49	47.52

-1	-5	14	1348.09	1443.00	86.43

1	-5	14	498.78	533.16	68.57

3	-5	14	2046.45	1942.05	111.58

5	-5	14	5353.94	5503.16	203.40

-12	-4	14	288.80	297.06	72.80

-10	-4	14	1086.00	1141.43	95.51

-8	-4	14	1122.12	1099.63	85.80

-6	-4	14	394.07	426.94	63.91

-4	-4	14	11515.54	11244.82	305.90

-2	-4	14	189.99	207.87	55.61

0	-4	14	823.88	833.25	89.22

2	-4	14	2134.05	2124.77	110.99

4	-4	14	780.43	715.33	89.21

6	-4	14	454.01	534.33	97.48

-11	-3	14	228.80	297.65	80.28

-9	-3	14	2181.74	2330.84	114.63

-7	-3	14	614.44	740.55	72.01

-5	-3	14	151.63	243.86	56.41

-3	-3	14	1822.85	1780.38	94.16

-1	-3	14	21.62	-42.26	133.64

1	-3	14	491.70	605.16	72.00

3	-3	14	452.41	464.16	77.26

5	-3	14	2740.39	3113.51	150.73

-10	-2	14	1603.81	1574.24	125.10

-8	-2	14	9.85	-158.10	158.10

-6	-2	14	780.77	902.70	78.09

-4	-2	14	761.22	716.58	70.20

-2	-2	14	4144.91	4414.20	136.76

0	-2	14	2663.11	2869.16	216.01

2	-2	14	6739.73	7178.45	201.26

4	-2	14	3155.78	3119.95	140.66

6	-2	14	4727.27	4674.55	192.74

-11	-1	14	8629.41	8301.22	249.43

-9	-1	14	14115.80	13542.87	466.17

-7	-1	14	99.11	100.49	58.43

-5	-1	14	8033.16	8024.88	234.48

-3	-1	14	25058.91	25942.69	567.42

-1	-1	14	28990.07	30920.30	881.31

1	-1	14	9019.28	9538.36	298.81

3	-1	14	3813.07	3813.83	148.85

5	-1	14	13077.37	14281.25	406.07

-10	0	14	466.57	501.98	81.30

-8	0	14	2553.47	2517.25	122.56

-6	0	14	4262.34	4200.80	149.12

-4	0	14	8925.16	9657.66	291.06

-2	0	14	2523.18	2524.07	116.90

0	0	14	80.60	93.77	38.06

2	0	14	808.44	793.25	80.32

4	0	14	927.37	827.69	109.25

6	0	14	1462.31	1506.40	124.07

-9	1	14	10.16	28.51	62.27

-7	1	14	1487.73	1578.61	102.22

-5	1	14	11.54	-145.37	145.37

-3	1	14	7039.05	7111.04	203.14

-1	1	14	1949.65	1958.38	103.07

1	1	14	4221.82	4328.02	149.71

3	1	14	95.95	188.04	61.47

5	1	14	1037.02	1024.00	116.34

-8	2	14	28.74	-170.64	196.92

-6	2	14	4985.55	4816.28	163.79

-4	2	14	435.01	402.88	71.39

-2	2	14	552.79	504.05	70.59

0	2	14	144.68	184.10	46.20

2	2	14	2268.18	1992.70	139.14

4	2	14	84.29	0.00	160.13

-7	3	14	6841.66	6920.96	218.05

-5	3	14	1039.85	959.29	100.16

-3	3	14	2661.26	2759.17	125.21

-1	3	14	5762.79	5666.47	182.78

1	3	14	404.56	343.40	88.99

3	3	14	35.60	64.29	69.75

-6	4	14	89.77	122.93	63.29

-4	4	14	3517.67	3521.76	164.20

-2	4	14	3690.25	3871.81	170.51

0	4	14	813.45	778.67	66.40

2	4	14	3866.59	4207.34	182.88

-5	5	14	5640.29	5816.63	209.71

-3	5	14	1992.56	1897.59	123.10

-1	5	14	5225.76	5603.45	201.33

1	5	14	2.23	-6.07	75.82

-6	-12	15	80.20	24.06	58.43

-4	-12	15	10.70	129.39	60.65

-2	-12	15	910.82	680.78	101.76

0	-12	15	95.17	29.17	131.92

-7	-11	15	870.82	776.05	102.77

-5	-11	15	390.32	499.32	75.64

-3	-11	15	3.19	56.00	69.55

-1	-11	15	1250.10	1133.25	111.71

1	-11	15	669.36	572.85	103.16

-8	-10	15	106.55	87.15	133.24

-6	-10	15	3081.68	2889.00	146.52

-4	-10	15	222.88	213.94	71.38

-2	-10	15	2197.97	2076.63	121.71

0	-10	15	7612.76	7697.97	160.10

2	-10	15	359.15	358.15	83.93

-9	-9	15	1220.39	971.32	107.86

-7	-9	15	275.17	329.01	71.38

-5	-9	15	4712.29	4693.61	160.11

-3	-9	15	5888.74	5795.10	173.87

-1	-9	15	117.27	124.75	56.61

1	-9	15	459.79	508.25	75.24

3	-9	15	2010.61	1876.14	137.08

-10	-8	15	1195.99	1027.35	101.99

-8	-8	15	1.17	-167.00	167.00

-6	-8	15	1492.35	1388.57	97.36

-4	-8	15	1475.47	1539.78	99.39

-2	-8	15	380.85	431.17	63.71

0	-8	15	2094.25	2090.89	82.45

2	-8	15	4416.21	4422.25	174.66

4	-8	15	700.92	651.34	110.44

-11	-7	15	1146.12	865.63	120.19

-9	-7	15	2307.98	1949.15	128.61

-7	-7	15	3836.03	3671.66	144.18

-5	-7	15	1027.50	1132.52	91.06

-3	-7	15	27.17	-119.89	145.77

-1	-7	15	938.59	906.44	83.76

1	-7	15	43.77	21.84	63.89

-10	-6	15	611.85	483.02	92.23

-8	-6	15	1510.89	1529.04	99.59

-6	-6	15	2997.52	2864.68	122.61

-4	-6	15	88.80	198.75	59.24

-2	-6	15	335.91	23.46	153.29

0	-6	15	130.93	164.78	39.25

2	-6	15	10095.50	10625.99	332.13

4	-6	15	485.50	516.95	94.25

-11	-5	15	1006.13	1010.61	103.39

-9	-5	15	2395.81	2276.22	134.90

-7	-5	15	13258.70	12574.25	439.26

-5	-5	15	1632.71	1332.51	96.37

-3	-5	15	1021.89	976.74	80.94

-1	-5	15	36389.07	36421.08	992.91

1	-5	15	10095.18	10031.49	320.18

3	-5	15	7524.18	7545.37	232.22

5	-5	15	1438.92	1298.73	112.93

-10	-4	15	9550.32	8743.13	277.73

-8	-4	15	4312.09	4602.44	157.01

-6	-4	15	5436.43	5617.69	167.33

-4	-4	15	21005.17	21012.95	540.73

-2	-4	15	5492.39	5557.82	167.96

0	-4	15	6639.23	6735.95	135.13

2	-4	15	2131.49	2280.93	116.45

4	-4	15	44.46	-170.84	184.59

-11	-3	15	538.18	549.93	93.04

-9	-3	15	24.93	55.40	140.92

-7	-3	15	1692.27	1645.71	101.43

-5	-3	15	11.52	-23.65	139.71

-3	-3	15	67.89	38.42	52.16

-1	-3	15	1464.47	1539.81	96.55

1	-3	15	8938.92	9154.59	265.32

3	-3	15	26.32	-27.09	145.77

5	-3	15	58.39	-150.83	211.08

-10	-2	15	39.32	59.24	182.57

-8	-2	15	19.74	80.27	139.10

-6	-2	15	5352.50	5170.72	183.35

-4	-2	15	184.04	180.98	55.00

-2	-2	15	7850.38	7886.49	235.22

0	-2	15	2.37	13.53	52.35

2	-2	15	750.56	797.25	84.36

4	-2	15	114.93	0.00	172.47

-9	-1	15	14317.98	14493.30	407.03

-7	-1	15	90.01	78.85	198.35

-5	-1	15	3448.58	3430.30	137.86

-3	-1	15	2192.32	2284.01	114.84

-1	-1	15	7885.33	8180.62	245.78

1	-1	15	3119.93	3140.03	133.56

3	-1	15	1469.37	1549.19	113.75

5	-1	15	1841.74	1930.53	138.68

-10	0	15	1803.55	1705.36	128.14

-8	0	15	1251.40	1272.89	107.86

-6	0	15	1541.63	1530.50	101.21

-4	0	15	10422.43	10572.72	325.35

-2	0	15	5673.28	5917.12	172.02

0	0	15	519.42	682.31	57.06

2	0	15	20.12	10.92	66.11

4	0	15	2208.27	2518.76	148.03

-9	1	15	787.27	722.59	108.83

-7	1	15	10401.96	10329.15	353.93

-5	1	15	2222.70	2306.76	121.72

-3	1	15	123.26	77.64	161.55

-1	1	15	1234.12	1369.04	95.72

1	1	15	47.30	27.29	152.24

3	1	15	5547.46	5746.30	211.53

-8	2	15	79.37	30.53	169.84

-6	2	15	949.39	1071.90	103.79

-4	2	15	64.28	82.09	157.10

-2	2	15	133.91	140.93	64.10

0	2	15	4.68	-138.90	154.67

2	2	15	402.58	493.66	80.09

-7	3	15	901.26	672.27	98.12

-5	3	15	32.56	-146.18	177.72

-3	3	15	37.16	28.51	142.54

-1	3	15	80.28	51.56	73.80

1	3	15	437.32	387.70	87.37

-4	4	15	68.60	6.07	78.85

-2	4	15	1002.49	986.74	104.60

0	4	15	3.98	50.69	55.19

-5	-11	16	325.92	346.21	79.68

-3	-11	16	554.39	521.42	91.42

-1	-11	16	5.19	-6.07	74.00

-8	-10	16	30.15	-61.26	178.73

-6	-10	16	92.85	133.85	69.55

-4	-10	16	11.08	-155.48	155.48

-2	-10	16	3813.98	3546.75	167.27

0	-10	16	1662.53	1702.22	88.22

-9	-9	16	281.93	283.71	86.35

-7	-9	16	1196.39	1106.29	106.64

-5	-9	16	1630.52	1701.80	119.43

-3	-9	16	3210.21	2983.73	147.14

-1	-9	16	1568.70	1482.29	119.22

1	-9	16	4416.58	4191.18	179.31

-8	-8	16	7884.40	6968.10	224.31

-6	-8	16	12608.51	11850.93	357.61

-4	-8	16	13607.96	13471.53	376.11

-2	-8	16	8892.01	8298.38	230.02

0	-8	16	8528.55	8013.29	166.25

2	-8	16	3475.54	3656.80	162.97

-9	-7	16	818.06	1072.59	98.92

-7	-7	16	4089.57	3649.49	169.34

-5	-7	16	21.72	17.39	57.82

-3	-7	16	215.46	-183.41	183.41

-1	-7	16	75.27	-52.57	138.90

1	-7	16	927.33	686.87	103.18

3	-7	16	421.33	419.24	87.37

-10	-6	16	4560.83	4238.05	181.34

-8	-6	16	1282.18	1112.44	108.88

-6	-6	16	3068.13	2836.00	129.50

-4	-6	16	22.97	-25.27	149.61

-2	-6	16	5318.82	5524.67	169.32

0	-6	16	46.04	-52.77	178.93

2	-6	16	1930.94	1916.78	130.59

-9	-5	16	11745.95	10947.28	306.51

-7	-5	16	205.41	-160.55	196.75

-5	-5	16	10260.80	9774.33	323.24

-3	-5	16	1459.48	1467.89	99.38

-1	-5	16	780.41	799.49	80.31

1	-5	16	76.69	-82.70	172.06

3	-5	16	852.54	916.24	101.15

-10	-4	16	371.30	252.59	79.68

-8	-4	16	8543.79	8444.14	266.76

-6	-4	16	19.22	64.90	53.58

-4	-4	16	408.37	434.42	71.80

-2	-4	16	2165.45	2295.00	118.68

0	-4	16	13.30	13.85	86.35

2	-4	16	7962.55	8028.96	235.73

4	-4	16	430.37	518.95	96.87

-9	-3	16	1580.40	1424.38	117.20

-7	-3	16	2965.89	2834.06	147.72

-5	-3	16	791.11	864.64	82.34

-3	-3	16	1880.65	1826.55	108.33

-1	-3	16	517.58	561.27	82.32

1	-3	16	0.52	-172.66	172.66

3	-3	16	717.99	791.94	102.76

-8	-2	16	2828.37	2858.13	149.52

-6	-2	16	5.56	-170.64	170.64

-4	-2	16	141.43	-78.05	149.43

-2	-2	16	541.86	644.81	74.84

0	-2	16	525.65	483.80	65.25

2	-2	16	2392.60	2386.11	149.47

-9	-1	16	1711.06	1307.68	129.35

-7	-1	16	2999.95	3118.51	155.22

-3	-1	16	539.78	759.90	76.25

-1	-1	16	43.34	-16.17	70.36

1	-1	16	25.46	-185.00	185.00

3	-1	16	1082.61	1093.83	108.45

-8	0	16	16.49	-187.42	187.42

-6	0	16	1890.56	1792.61	128.36

-4	0	16	27.48	-16.58	73.19

-2	0	16	756.49	762.44	93.26

0	0	16	713.17	697.94	129.97

2	0	16	35.65	47.92	69.15

-7	1	16	1442.74	1626.00	121.64

-5	1	16	67.75	92.60	70.36

-3	1	16	525.10	516.97	90.41

-1	1	16	3217.79	3341.72	163.55

1	1	16	1192.58	1329.26	115.54

-4	2	16	8280.58	8063.24	236.77

-2	2	16	2.62	53.37	77.43

0	2	16	360.45	161.90	97.27

-3	3	16	208.68	415.54	69.96

-4	-10	17	8611.95	7890.33	245.35

-2	-10	17	295.70	122.34	86.35

-7	-9	17	4842.62	4401.22	190.71

-5	-9	17	1880.98	1745.58	121.47

-3	-9	17	688.23	792.53	90.42

-1	-9	17	1724.15	1665.00	121.66

-8	-8	17	5038.27	4709.82	197.43

-6	-8	17	647.91	667.10	97.29

-4	-8	17	2892.48	2930.20	148.52

-2	-8	17	567.25	558.24	83.53

0	-8	17	2114.39	2175.21	97.05

-7	-7	17	454.92	355.55	79.48

-5	-7	17	0.63	84.51	128.99

-3	-7	17	235.81	217.38	74.21

-1	-7	17	92.13	28.71	78.45

1	-7	17	577.59	527.70	94.66

-8	-6	17	1090.54	907.49	108.86

-6	-6	17	21.43	62.88	59.04

-4	-6	17	879.51	975.14	95.90

-2	-6	17	18.95	-27.70	132.83

0	-6	17	886.66	828.10	67.30

2	-6	17	3181.66	3194.05	166.98

-7	-5	17	3210.54	3013.54	158.28

-5	-5	17	3.65	-110.59	140.92

-3	-5	17	395.11	612.17	78.87

-1	-5	17	539.33	535.99	78.48

1	-5	17	302.36	320.32	79.68

-8	-4	17	905.64	1053.03	104.80

-6	-4	17	264.50	216.98	74.42

-4	-4	17	11.24	27.50	137.08

-2	-4	17	1513.39	1520.90	116.18

0	-4	17	5916.60	5868.75	237.39

2	-4	17	7.20	30.73	133.64

-7	-3	17	803.51	858.55	100.74

-5	-3	17	3644.10	3552.66	166.44

-3	-3	17	7615.89	7493.54	227.74

-1	-3	17	49.50	74.00	69.96

1	-3	17	1.09	59.64	152.04

-8	-2	17	641.66	124.40	224.12

-6	-2	17	4411.10	4443.56	184.58

-4	-2	17	751.31	814.63	93.46

-2	-2	17	173.46	296.43	70.77

0	-2	17	4111.27	4211.61	143.68

-7	-1	17	613.14	739.49	95.47

-5	-1	17	5.44	88.35	135.05

-3	-1	17	83.73	58.03	164.18

-1	-1	17	8.31	-29.52	141.52

1	-1	17	580.32	591.62	90.61

-6	0	17	350.38	401.83	87.97

-4	0	17	804.06	738.38	105.60

-2	0	17	2055.42	1801.28	144.17

0	0	17	7160.72	7452.78	169.85

-3	1	17	4227.80	4132.37	177.85

-4	-8	18	1594.27	1482.86	123.47

-5	-7	18	611.84	572.41	90.41

-3	-7	18	2054.57	2099.92	137.28

-6	-6	18	7197.35	6832.23	230.06

-4	-6	18	571.93	90.41	188.51

-2	-6	18	297.24	364.60	75.83

-5	-5	18	28.62	-209.86	209.86

-3	-5	18	4.94	-30.12	161.74

-1	-5	18	98.86	-61.47	72.59

-6	-4	18	175.36	222.22	75.62

-4	-4	18	2041.25	2181.10	142.95

-2	-4	18	302.79	400.40	72.80

-5	-3	18	7753.03	7478.90	238.28

-3	-3	18	10814.42	10244.82	282.42

-1	-3	18	5834.42	6246.62	218.46

-4	-2	18	970.16	818.58	111.68

-2	-2	18	1590.42	1755.70	127.52

Specimen 15-4029

4	0	0	8019.40	6908.58	176.07

6	0	0	41211.70	47599.44	836.20

8	0	0	20650.54	20772.83	457.09

10	0	0	26122.64	26723.66	622.28

12	0	0	86.61	62.38	62.38

14	0	0	19940.66	19690.10	660.50

-13	1	0	13.54	76.44	67.95

-11	1	0	5824.73	5876.94	182.43

-9	1	0	3442.65	3882.88	118.63

-7	1	0	31796.12	32788.18	755.07

-5	1	0	68.07	111.76	30.00

-3	1	0	159009.56	190146.05	1337.24

-1	1	0	7076.66	8918.27	303.27

1	1	0	2852.49	3130.28	69.53

3	1	0	33023.30	36196.43	503.70

5	1	0	30258.57	34177.17	625.23

7	1	0	19605.14	22175.97	616.27

9	1	0	608.89	635.38	61.63

11	1	0	5310.27	5250.91	169.52

13	1	0	65.35	-34.77	166.96

-14	2	0	1559.32	1452.04	132.37

-12	2	0	455.44	386.63	75.68

-10	2	0	5333.15	5100.95	164.24

-8	2	0	5863.14	5949.15	182.75

-6	2	0	7071.04	7917.95	247.49

-4	2	0	1332.93	1300.54	48.46

-2	2	0	22424.72	23678.61	277.74

0	2	0	33.25	146.80	18.05

2	2	0	23947.77	21372.79	359.07

4	2	0	3742.33	3937.88	114.43

6	2	0	2799.78	2962.56	97.37

8	2	0	945.31	983.64	66.18

10	2	0	102.17	-48.84	165.64

12	2	0	58.13	-187.40	187.40

14	2	0	385.03	357.91	93.19

-13	3	0	335.46	0.00	240.54

-11	3	0	698.40	845.45	93.76

-9	3	0	158.81	-23.10	136.19

-7	3	0	22.36	-51.76	107.76

-5	3	0	10713.13	11379.60	283.50

-3	3	0	6167.84	6186.30	121.43

-1	3	0	681.07	698.14	32.99

1	3	0	114.14	139.14	23.90

3	3	0	14197.08	12418.50	332.19

5	3	0	6628.67	6595.37	204.93

7	3	0	1144.60	1217.24	65.41

9	3	0	1598.22	1552.38	84.57

11	3	0	1037.04	1036.03	94.59

13	3	0	1085.47	1175.70	106.54

-12	4	0	6803.07	6979.15	217.48

-10	4	0	3009.30	2929.53	135.54

-8	4	0	12161.15	12340.51	393.52

-6	4	0	9942.42	10121.50	303.19

-4	4	0	145.80	153.27	68.10

-2	4	0	188.88	239.52	27.09

0	4	0	2492.84	2361.83	67.37

2	4	0	75.50	85.22	24.95

4	4	0	5811.39	5424.30	148.56

6	4	0	3.68	0.00	114.93

8	4	0	2200.84	2277.91	93.70

10	4	0	302.57	51.77	203.38

12	4	0	2199.51	2224.85	133.27

14	4	0	7.77	-232.51	232.51

-13	5	0	964.36	1191.98	113.43

-11	5	0	748.44	656.87	92.70

-9	5	0	577.76	711.26	68.26

-7	5	0	11812.64	12440.45	378.46

-5	5	0	2249.56	2220.02	56.74

-3	5	0	22943.45	21981.18	550.85

-1	5	0	5132.06	4979.03	167.79

1	5	0	717.30	701.07	40.14

3	5	0	129.70	96.11	30.53

5	5	0	53.58	-117.33	117.33

7	5	0	759.94	888.24	65.10

9	5	0	3944.62	4070.68	149.87

11	5	0	1095.21	1143.93	100.18

13	5	0	2.27	-203.58	203.58

-12	6	0	1712.25	1690.50	131.33

-10	6	0	10970.51	11266.87	319.68

-8	6	0	734.57	825.10	77.30

-6	6	0	9605.52	9544.46	211.88

-4	6	0	730.09	798.50	54.21

-2	6	0	74.54	45.66	32.65

0	6	0	493.60	455.37	39.59

2	6	0	339.53	381.38	39.57

4	6	0	6862.96	6503.30	190.60

6	6	0	2245.89	2308.85	90.27

8	6	0	5361.11	5234.93	154.96

10	6	0	6.31	28.40	158.19

12	6	0	1.47	-34.77	143.33

-11	7	0	523.03	555.00	78.60

-9	7	0	118.92	0.00	125.56

-7	7	0	1861.45	1989.26	73.79

-5	7	0	4358.88	4395.92	130.82

-3	7	0	3380.21	3177.33	103.51

-1	7	0	296.36	342.03	42.49

1	7	0	71.53	110.69	34.51

3	7	0	327.99	257.06	45.41

5	7	0	376.50	366.47	54.97

7	7	0	4495.02	4452.59	139.59

9	7	0	3688.20	3964.20	152.97

11	7	0	238.92	32.65	213.71

13	7	0	316.09	-201.78	264.70

-10	8	0	509.92	392.75	87.63

-8	8	0	880.59	863.59	63.12

-6	8	0	1325.58	1322.78	93.57

-4	8	0	12625.55	12580.97	386.59

-2	8	0	2986.81	3195.66	100.76

0	8	0	3201.61	3066.34	97.61

2	8	0	8803.19	8521.36	242.22

4	8	0	259.90	240.82	46.73

6	8	0	2555.60	2407.02	110.77

8	8	0	123.63	62.38	68.49

10	8	0	2971.75	2919.59	146.95

12	8	0	3334.50	3161.86	175.72

-11	9	0	829.65	852.36	109.43

-9	9	0	1484.40	1463.51	89.97

-7	9	0	1353.05	1360.89	102.86

-5	9	0	3575.07	3629.41	136.46

-3	9	0	510.18	523.21	56.04

-1	9	0	11695.57	11747.58	364.91

1	9	0	8620.63	8022.98	249.42

3	9	0	2150.94	1868.18	87.57

5	9	0	3061.07	2969.36	120.42

7	9	0	9597.45	9501.95	272.01

9	9	0	5736.46	5673.92	193.02

11	9	0	778.31	708.12	111.56

-10	10	0	41.91	-54.60	70.66

-8	10	0	1187.89	1168.39	104.43

-6	10	0	1542.51	1568.49	109.53

-4	10	0	289.34	79.12	137.27

-2	10	0	2693.93	2705.55	116.36

0	10	0	515.64	576.85	66.93

2	10	0	150.90	0.00	149.99

4	10	0	36.65	-123.16	136.96

6	10	0	1630.81	1604.93	110.35

8	10	0	70.09	0.00	169.88

10	10	0	218.70	74.07	228.31

-9	11	0	91.22	121.57	72.20

-7	11	0	479.04	528.96	79.40

-5	11	0	235.02	209.20	68.49

-3	11	0	734.32	655.84	78.63

-1	11	0	5.98	0.00	112.54

1	11	0	1749.67	1786.35	108.24

3	11	0	574.00	469.29	72.24

5	11	0	1141.57	1139.50	93.28

7	11	0	2097.11	2125.43	131.39

9	11	0	5727.56	5710.95	213.75

-6	12	0	3905.24	4084.72	170.50

-4	12	0	7652.67	7536.08	250.59

-2	12	0	1805.43	1824.70	119.40

0	12	0	6926.12	6449.37	198.38

2	12	0	6487.78	6063.65	196.41

4	12	0	8914.65	8682.87	290.07

6	12	0	32582.50	32213.72	814.90

8	12	0	263.18	220.88	84.42

-5	13	0	8247.51	8210.13	256.48

-3	13	0	3867.84	4010.76	173.16

-1	13	0	6120.88	6085.92	208.28

1	13	0	2553.57	2419.58	134.91

3	13	0	20103.21	20690.46	518.80

5	13	0	1969.03	2053.16	132.69

7	13	0	40.17	70.60	75.12

-4	14	0	799.77	653.14	96.42

-2	14	0	147.78	171.22	73.80

0	14	0	1508.50	1520.62	113.23

2	14	0	751.36	785.66	88.45

4	14	0	7577.98	7734.91	244.56

6	14	0	644.25	592.49	102.51

1	15	0	3842.26	3965.54	182.71

-3	-15	1	341.05	301.87	84.69

-1	-15	1	359.01	79.39	281.17

1	-15	1	90.79	-20.17	83.35

-6	-14	1	1638.42	1831.48	129.72

-4	-14	1	585.40	595.93	87.37

-2	-14	1	1528.21	1690.79	125.73

0	-14	1	3596.95	3610.62	172.31

2	-14	1	116.62	136.97	64.24

4	-14	1	27.15	-39.81	190.31

-7	-13	1	987.31	871.38	117.42

-5	-13	1	4931.85	5012.46	186.68

-3	-13	1	188.54	-32.92	210.25

-1	-13	1	834.21	843.15	92.18

1	-13	1	58.68	148.11	52.82

3	-13	1	524.46	416.12	86.04

5	-13	1	8618.85	8916.49	260.60

-10	-12	1	2831.70	3069.15	174.29

-8	-12	1	1631.09	1693.60	129.73

-6	-12	1	2852.24	2789.00	145.86

-4	-12	1	263.92	240.54	63.72

-2	-12	1	8946.78	8776.79	275.99

0	-12	1	2722.03	2633.97	130.70

2	-12	1	6979.07	6993.17	228.05

4	-12	1	1801.42	1882.56	115.13

6	-12	1	1715.79	1487.18	123.36

8	-12	1	435.35	468.91	93.46

-11	-11	1	199.24	-40.62	240.78

-9	-11	1	13.85	107.76	164.56

-7	-11	1	682.63	755.91	92.16

-5	-11	1	520.26	465.28	73.56

-3	-11	1	4641.77	4720.75	157.69

-1	-11	1	304.61	339.59	64.52

1	-11	1	7.27	137.75	46.45

3	-11	1	139.28	27.61	138.57

5	-11	1	1078.44	1108.56	98.58

7	-11	1	365.59	382.60	81.25

-10	-10	1	48.41	35.83	199.60

-8	-10	1	56.77	59.72	169.08

-6	-10	1	5641.71	5604.69	191.51

-4	-10	1	225.10	245.84	60.00

-2	-10	1	103.63	96.89	49.37

0	-10	1	469.40	451.74	61.88

2	-10	1	4651.11	4657.52	147.07

4	-10	1	1086.85	1165.03	81.32

6	-10	1	648.11	645.67	73.57

8	-10	1	930.95	1161.19	97.76

10	-10	1	1204.81	1129.15	95.12

-11	-9	1	663.81	182.19	307.02

-9	-9	1	6747.98	6579.54	204.73

-7	-9	1	932.72	975.92	87.68

-5	-9	1	1511.05	1556.69	91.74

-3	-9	1	2373.46	2210.49	92.39

-1	-9	1	606.34	562.62	56.05

1	-9	1	6931.29	6639.56	195.56

3	-9	1	17658.31	17197.41	467.49

5	-9	1	7245.12	7321.98	234.73

7	-9	1	7257.57	7253.79	207.82

9	-9	1	1996.90	1985.28	116.74

11	-9	1	2793.32	2768.10	156.73

-12	-8	1	1850.23	1809.05	139.32

-10	-8	1	1203.50	1297.11	100.45

-8	-8	1	46.61	0.00	140.94

-6	-8	1	536.48	502.52	59.49

-4	-8	1	1715.61	1657.04	82.75

-2	-8	1	1002.87	1038.56	67.25

0	-8	1	2901.61	2903.76	100.77

2	-8	1	364.54	384.26	53.38

4	-8	1	193.29	157.17	44.07

6	-8	1	166.37	-24.16	130.35

8	-8	1	2032.88	2018.18	162.92

10	-8	1	3406.33	3560.57	161.11

-13	-7	1	827.81	923.56	120.59

-11	-7	1	589.50	626.23	89.23

-9	-7	1	23.33	17.52	55.47

-5	-7	1	6408.43	5843.62	204.41

-3	-7	1	14417.61	14409.58	354.78

-1	-7	1	153.44	206.55	37.43

1	-7	1	220.85	259.14	38.23

3	-7	1	721.93	746.65	51.55

5	-7	1	7594.14	8251.46	248.56

7	-7	1	4364.22	4507.98	105.83

9	-7	1	160.43	237.59	64.24

11	-7	1	20.72	36.36	158.46

-12	-6	1	1004.27	1081.32	106.01

-10	-6	1	4554.33	4652.07	167.52

-8	-6	1	170.88	232.29	51.77

-6	-6	1	9264.83	9874.25	318.00

-4	-6	1	696.49	647.34	48.63

-2	-6	1	4.20	58.92	27.87

0	-6	1	194.89	217.99	31.86

2	-6	1	19622.41	19029.45	525.87

4	-6	1	2917.50	3008.32	91.73

6	-6	1	2.04	-24.74	37.79

8	-6	1	5419.86	5728.59	181.89

10	-6	1	1749.19	1984.65	117.79

12	-6	1	1114.96	1120.43	115.58

-13	-5	1	6111.31	6468.93	219.44

-11	-5	1	3206.11	3234.20	146.74

-9	-5	1	2274.59	2645.05	116.58

-7	-5	1	1342.40	1481.25	75.53

-5	-5	1	21092.26	20799.43	572.79

-3	-5	1	3289.00	3329.84	103.44

-1	-5	1	32043.77	30934.02	578.19

1	-5	1	32200.14	34148.14	613.15

3	-5	1	1990.31	1805.18	63.41

5	-5	1	8727.37	9202.00	200.99

7	-5	1	11820.20	13136.84	387.61

9	-5	1	1988.64	2233.74	111.73

11	-5	1	9150.92	9420.53	269.72

13	-5	1	33.03	-20.17	66.62

-14	-4	1	7712.53	7454.57	253.13

-12	-4	1	5137.56	4933.44	181.69

-10	-4	1	12799.15	12923.91	357.15

-8	-4	1	5608.21	5647.54	163.15

-6	-4	1	116812.99	114069.70	1431.00

-4	-4	1	23789.00	23116.48	518.01

-2	-4	1	7252.35	5248.88	152.71

0	-4	1	88657.60	89035.05	917.97

2	-4	1	172086.52	198706.67	1587.93

4	-4	1	153043.83	168179.89	1159.41

6	-4	1	11297.57	11706.33	327.27

8	-4	1	24915.16	25161.40	564.15

10	-4	1	9785.09	9429.55	271.46

12	-4	1	8588.76	8035.58	262.27

-13	-3	1	6765.93	6715.03	221.47

-11	-3	1	585.57	552.42	80.47

-9	-3	1	10039.08	10002.81	292.50

-7	-3	1	59005.89	62610.19	1066.46

-5	-3	1	25561.46	25342.38	559.36

-3	-3	1	94960.09	83182.55	903.12

-1	-3	1	18536.11	18393.24	340.22

1	-3	1	97028.21	109381.84	943.79

3	-3	1	12826.50	14266.60	263.74

5	-3	1	10928.89	11250.86	280.02

7	-3	1	4726.38	4873.34	146.19

9	-3	1	3531.84	3267.13	124.48

11	-3	1	23939.06	23566.39	650.05

13	-3	1	350.60	313.30	84.43

-14	-2	1	2178.76	2263.01	144.41

-12	-2	1	238.64	274.78	73.80

-10	-2	1	12772.79	13540.03	352.72

-8	-2	1	4063.34	4108.65	124.95

-6	-2	1	16106.22	17540.05	492.63

-4	-2	1	4747.05	4970.48	153.49

-2	-2	1	6452.41	5420.60	125.54

0	-2	1	194.20	260.41	19.13

2	-2	1	17925.74	20385.76	257.35

4	-2	1	445.07	473.74	34.28

6	-2	1	3579.76	3944.72	116.17

8	-2	1	1073.02	1180.45	67.51

10	-2	1	825.64	781.33	75.45

12	-2	1	679.38	542.09	87.38

14	-2	1	104.72	108.57	87.60

-13	-1	1	4635.98	4616.25	187.70

-11	-1	1	960.29	924.91	92.73

-9	-1	1	5.24	14.60	44.59

-7	-1	1	2530.11	2547.00	85.02

-5	-1	1	6589.09	6711.29	192.36

-3	-1	1	1097.42	1169.45	38.64

-1	-1	1	1035.36	1040.75	36.15

1	-1	1	5.09	20.01	11.15

3	-1	1	18216.04	19884.75	382.40

5	-1	1	1085.93	1234.35	49.48

7	-1	1	1714.28	1837.63	77.71

9	-1	1	242.89	241.34	52.57

11	-1	1	1049.68	1083.33	92.74

13	-1	1	521.19	72.23	254.93

-14	0	1	561.01	570.15	95.33

-12	0	1	2888.96	2703.90	130.71

-10	0	1	7428.49	7381.53	203.78

-8	0	1	22325.32	22299.43	654.77

-6	0	1	10755.72	10918.01	272.74

-4	0	1	10548.24	10732.27	301.97

-2	0	1	8.52	0.00	48.31

2	0	1	914.17	1046.82	30.39

4	0	1	4163.54	4813.61	152.93

6	0	1	1772.12	1983.73	70.30

8	0	1	899.75	982.49	66.44

10	0	1	527.98	401.82	68.25

12	0	1	192.26	191.40	66.37

14	0	1	948.35	837.32	117.42

-13	1	1	93.43	-174.13	193.77

-11	1	1	3117.80	3512.31	138.49

-9	1	1	319.38	294.47	49.65

-7	1	1	3105.40	3148.20	110.70

-5	1	1	18381.83	19578.97	474.63

-3	1	1	127.42	129.85	22.84

-1	1	1	352.60	354.13	13.45

1	1	1	12.81	18.05	44.59

3	1	1	18026.19	19171.03	378.38

5	1	1	599.16	633.82	43.58

7	1	1	2486.70	2566.52	87.66

9	1	1	954.78	1042.76	68.30

11	1	1	284.16	205.76	66.11

13	1	1	365.44	285.42	92.13

-14	2	1	0.68	-231.18	231.18

-12	2	1	835.61	971.19	92.44

-10	2	1	4960.25	5080.29	161.24

-8	2	1	25897.46	29475.84	797.37

-6	2	1	3974.81	3825.64	124.29

-4	2	1	4785.73	5006.69	160.03

-2	2	1	18034.82	17744.25	374.28

0	2	1	13825.65	12550.56	257.23

2	2	1	29952.42	27802.13	442.06

4	2	1	5747.95	5855.20	173.54

6	2	1	7539.16	7790.20	246.86

8	2	1	6684.19	6807.52	199.83

10	2	1	18.45	54.68	52.82

12	2	1	581.60	868.69	99.06

14	2	1	1043.97	913.91	112.91

-13	3	1	547.28	729.22	84.71

-11	3	1	1716.49	1789.51	115.93

-9	3	1	1071.46	1151.31	80.53

-7	3	1	348.11	339.65	45.94

-5	3	1	4277.90	4088.55	123.61

-3	3	1	33029.13	33813.30	533.08

-1	3	1	1662.42	1713.22	54.17

1	3	1	175.74	202.37	24.17

3	3	1	341.40	379.08	32.67

5	3	1	1311.98	1549.65	60.13

7	3	1	2540.74	2683.43	91.92

9	3	1	3807.52	3857.28	137.06

11	3	1	4294.26	4355.63	166.64

13	3	1	58.83	0.00	178.37

-12	4	1	2134.37	2113.42	134.05

-10	4	1	1156.53	1199.89	90.62

-8	4	1	1226.16	1195.73	77.36

-6	4	1	6209.17	6774.42	201.24

-4	4	1	10117.62	10429.83	188.90

-2	4	1	217.84	252.28	29.48

0	4	1	3389.90	2842.79	83.56

2	4	1	210.52	219.35	27.35

4	4	1	102.60	23.89	79.11

6	4	1	2741.05	2706.44	86.90

8	4	1	1053.17	1201.07	74.68

10	4	1	1203.48	1123.96	94.35

12	4	1	41.65	100.60	67.15

-13	5	1	235.60	171.23	81.24

-11	5	1	34.79	-32.12	190.31

-9	5	1	1044.52	1048.32	85.57

-7	5	1	10791.60	11310.24	365.56

-5	5	1	363.85	421.44	32.93

-3	5	1	7953.25	7628.73	235.15

-1	5	1	9163.60	9346.91	240.54

1	5	1	2958.86	3032.51	88.95

3	5	1	53.68	148.91	33.18

5	5	1	99.66	61.06	109.90

7	5	1	29152.23	29557.74	828.86

9	5	1	6882.31	6991.32	210.82

11	5	1	12650.30	12469.44	388.48

13	5	1	1599.82	1737.08	128.39

-12	6	1	278.41	306.90	79.91

-8	6	1	250.23	225.94	62.13

-6	6	1	673.91	619.84	45.16

-4	6	1	575.39	573.55	52.07

-2	6	1	2773.80	2910.58	89.08

0	6	1	3415.59	3427.43	103.10

2	6	1	416.74	442.52	43.56

4	6	1	3333.90	3041.04	93.39

6	6	1	305.44	322.09	47.80

8	6	1	3961.79	3840.68	143.47

10	6	1	62.83	101.13	54.68

12	6	1	1091.89	1127.61	105.22

-11	7	1	2761.22	2730.35	148.49

-9	7	1	43.84	84.41	64.23

-7	7	1	1336.54	1458.37	66.33

-5	7	1	46.40	-20.44	97.41

-3	7	1	5929.23	5931.32	168.95

-1	7	1	1141.37	1176.88	63.28

1	7	1	4276.82	3890.85	119.19

3	7	1	821.52	844.02	60.33

5	7	1	733.78	571.22	61.90

7	7	1	11728.93	11697.07	325.17

9	7	1	4657.02	4859.70	166.19

11	7	1	2132.64	2186.81	139.63

-10	8	1	3551.28	3733.62	173.11

-8	8	1	2878.75	2792.11	95.35

-6	8	1	6350.31	6140.63	191.18

-4	8	1	2992.69	2865.02	104.98

-2	8	1	6.74	-40.61	41.14

0	8	1	24279.57	23182.74	684.50

2	8	1	1555.08	1457.70	75.54

4	8	1	11958.31	11959.49	375.28

6	8	1	23552.15	23584.85	568.40

8	8	1	7355.66	7573.63	226.61

10	8	1	7501.94	7569.55	247.07

12	8	1	1149.53	1218.22	122.49

-9	9	1	6120.18	6084.11	149.78

-7	9	1	2921.69	3030.79	145.36

-5	9	1	3458.68	3528.55	138.83

-3	9	1	27208.22	28008.31	600.17

-1	9	1	51600.30	51103.96	1133.41

1	9	1	6602.11	6790.61	203.98

3	9	1	41345.79	39804.61	1030.92

5	9	1	7664.55	7282.63	206.48

7	9	1	16579.15	16019.78	507.38

9	9	1	745.35	659.79	89.51

11	9	1	220.36	168.04	82.83

-10	10	1	322.99	340.10	94.78

-8	10	1	2712.54	2861.51	150.35

-6	10	1	5470.66	5774.82	194.05

-4	10	1	22072.65	22962.74	598.32

-2	10	1	1283.09	1362.30	94.63

0	10	1	3033.03	3110.51	129.99

2	10	1	768.50	738.53	69.60

4	10	1	2084.64	2117.74	114.40

6	10	1	3857.61	3699.48	152.18

8	10	1	12443.56	12697.67	406.81

10	10	1	1700.37	1739.91	125.48

-9	11	1	1005.76	1065.56	109.72

-7	11	1	6745.24	6760.70	225.99

-5	11	1	162.22	0.00	192.46

-3	11	1	2769.46	2929.00	131.77

-1	11	1	1370.95	1374.81	97.29

1	11	1	12074.56	11123.18	354.21

3	11	1	1034.74	1045.06	91.67

5	11	1	7248.29	7148.10	206.45

7	11	1	1738.32	1869.62	118.85

9	11	1	1076.87	1099.40	103.88

-6	12	1	2043.27	2117.32	136.69

-4	12	1	607.31	519.20	82.06

-2	12	1	5283.73	5300.87	184.92

0	12	1	90.12	-40.88	70.34

2	12	1	518.90	473.49	78.07

4	12	1	2604.93	2500.41	137.85

6	12	1	5432.03	5701.76	207.31

8	12	1	20.49	115.72	176.77

-5	13	1	795.35	793.12	94.56

-3	13	1	33.06	157.13	85.47

-1	13	1	230.13	104.07	216.36

1	13	1	360.39	348.09	74.08

3	13	1	948.46	882.79	97.23

5	13	1	219.56	234.94	83.36

7	13	1	101.98	0.00	89.19

-2	14	1	5548.60	5506.71	215.28

0	14	1	2016.23	2071.76	140.40

2	14	1	1165.62	1217.99	114.52

4	14	1	69.12	-215.27	215.27

-5	-15	2	1706.29	1776.26	145.41

-3	-15	2	1072.86	879.13	118.49

-1	-15	2	1569.24	1500.98	125.72

1	-15	2	4088.25	4231.12	193.41

-6	-14	2	494.89	152.95	241.64

-4	-14	2	42.44	-108.83	208.63

-2	-14	2	745.25	851.81	97.74

0	-14	2	1885.51	1589.29	125.24

2	-14	2	599.35	453.86	84.19

4	-14	2	93.60	215.54	66.89

-9	-13	2	2056.39	2079.97	145.99

-7	-13	2	1998.20	2010.89	135.35

-5	-13	2	1136.99	1132.21	110.80

-3	-13	2	389.89	432.01	73.28

-1	-13	2	939.04	992.02	93.25

1	-13	2	877.47	1029.14	98.56

3	-13	2	2434.27	2197.05	130.63

5	-13	2	11684.80	11510.47	371.36

-10	-12	2	192.50	198.57	90.26

-8	-12	2	140.39	225.64	73.27

-6	-12	2	260.34	195.66	74.60

-4	-12	2	244.61	219.03	70.09

-2	-12	2	148.81	172.55	62.65

0	-12	2	4153.32	4114.62	157.57

2	-12	2	3692.53	3472.68	154.28

4	-12	2	1292.24	1392.61	113.48

6	-12	2	241.95	319.11	81.77

8	-12	2	162.65	155.82	77.51

-11	-11	2	75.40	0.00	194.30

-9	-11	2	633.03	675.64	92.95

-7	-11	2	185.47	111.23	74.07

-5	-11	2	12.08	54.15	138.28

-3	-11	2	6049.69	5834.43	172.39

-1	-11	2	1156.52	1278.66	89.83

1	-11	2	0.35	152.08	51.76

3	-11	2	4107.48	4125.38	153.04

5	-11	2	1130.71	1253.44	95.40

7	-11	2	2309.49	2368.30	138.06

9	-11	2	2000.17	2038.66	137.47

-12	-10	2	1789.98	1654.91	143.03

-10	-10	2	272.10	442.04	83.89

-8	-10	2	849.30	920.23	90.85

-6	-10	2	13676.26	12531.15	435.57

-4	-10	2	980.81	990.40	83.18

-2	-10	2	4577.05	4340.67	130.01

0	-10	2	4131.47	4125.61	127.53

2	-10	2	72.86	-23.09	124.23

4	-10	2	2.00	-77.24	133.77

6	-10	2	603.67	598.90	82.33

8	-10	2	4429.70	4515.29	180.73

10	-10	2	131.50	159.25	97.82

-11	-9	2	1464.94	1640.48	127.32

-9	-9	2	4510.30	4462.10	168.28

-7	-9	2	8629.17	8456.52	249.84

-5	-9	2	1072.09	901.53	67.51

-3	-9	2	9824.81	9235.62	262.77

-1	-9	2	11044.01	10669.42	336.87

1	-9	2	7050.20	6690.90	226.70

3	-9	2	2998.17	2962.23	105.77

5	-9	2	16665.15	16917.59	503.76

7	-9	2	446.47	346.00	72.49

9	-9	2	1796.50	1828.00	91.15

-12	-8	2	5786.33	5536.89	217.24

-10	-8	2	4021.66	3634.17	158.05

-8	-8	2	302.94	262.06	70.89

-6	-8	2	191.10	182.12	48.58

-4	-8	2	1965.25	1686.47	77.99

-2	-8	2	78788.37	72858.84	1212.27

0	-8	2	775.37	723.34	53.41

2	-8	2	22047.37	22786.39	485.01

4	-8	2	31002.56	31126.06	844.93

6	-8	2	7264.80	7858.06	235.57

8	-8	2	2045.60	2099.06	200.69

10	-8	2	850.74	1082.46	102.00

-13	-7	2	17299.30	18261.55	528.27

-11	-7	2	677.79	595.21	86.59

-9	-7	2	3276.81	3550.80	135.87

-7	-7	2	10205.68	10308.90	293.16

-5	-7	2	68998.43	67341.34	1162.94

-3	-7	2	72088.94	70868.78	1128.43

-1	-7	2	31022.67	29079.78	662.53

1	-7	2	36093.00	34629.76	764.47

3	-7	2	8217.40	9149.78	286.23

5	-7	2	32235.45	33858.02	885.78

7	-7	2	7160.91	6843.22	158.04

9	-7	2	6828.96	6699.53	200.75

11	-7	2	7765.77	7205.46	235.01

-14	-6	2	762.03	673.57	107.30

-12	-6	2	211.08	288.04	76.19

-10	-6	2	7768.87	8291.66	257.81

-8	-6	2	1679.40	1751.82	91.24

-6	-6	2	26255.07	26049.19	698.27

-4	-6	2	7853.53	7543.75	244.62

-2	-6	2	719.43	614.27	42.26

0	-6	2	656.34	738.05	43.85

2	-6	2	19.17	0.00	78.04

4	-6	2	1211.24	1225.92	64.89

8	-6	2	4259.68	4342.54	147.23

10	-6	2	2154.68	2201.17	123.69

12	-6	2	1591.93	1745.31	125.20

-13	-5	2	9378.28	9181.80	281.99

-11	-5	2	1905.00	1933.01	118.09

-9	-5	2	3507.85	3794.91	132.49

-7	-5	2	826.03	912.56	64.31

-5	-5	2	1126.95	1156.38	56.65

-3	-5	2	3523.30	3224.30	98.69

-1	-5	2	7.00	18.84	66.36

1	-5	2	622.23	642.97	39.60

3	-5	2	167.80	153.99	32.39

5	-5	2	747.99	803.39	38.30

7	-5	2	1039.29	1068.70	70.43

9	-5	2	1671.93	1642.30	105.83

11	-5	2	63.01	33.18	184.74

13	-5	2	237.05	305.30	76.99

-14	-4	2	2024.70	1967.51	137.21

-12	-4	2	121.15	284.03	69.55

-10	-4	2	3342.05	3438.16	133.50

-8	-4	2	6509.10	6908.48	226.85

-6	-4	2	33716.61	34608.01	742.16

-4	-4	2	10.76	30.79	68.74

-2	-4	2	30.70	31.59	65.83

0	-4	2	236.69	328.29	28.42

2	-4	2	11905.87	13405.10	368.23

4	-4	2	2755.12	3095.57	89.78

6	-4	2	252.36	298.71	42.22

8	-4	2	1684.29	1809.99	87.77

10	-4	2	973.85	942.69	86.35

12	-4	2	208.92	71.15	201.23

-13	-3	2	14888.23	14625.65	450.75

-11	-3	2	2269.84	2303.51	116.81

-9	-3	2	9314.70	9853.40	279.92

-7	-3	2	4598.46	4424.23	145.99

-5	-3	2	1429.53	1762.41	61.23

-3	-3	2	11724.14	10807.61	298.13

-1	-3	2	27844.65	28536.22	431.70

1	-3	2	59283.14	68760.23	734.78

3	-3	2	8642.33	9629.62	161.53

5	-3	2	4345.05	4671.80	131.35

7	-3	2	1960.84	2104.55	85.70

9	-3	2	1403.60	1557.15	93.58

11	-3	2	1667.14	1731.38	115.12

13	-3	2	1746.58	1779.59	136.11

-14	-2	2	290.47	194.87	87.35

-12	-2	2	38.27	290.38	65.56

-10	-2	2	537.78	537.82	68.79

-8	-2	2	19556.01	20002.71	444.94

-6	-2	2	3796.69	3841.67	122.17

-4	-2	2	21822.06	21788.63	447.23

-2	-2	2	6086.73	5626.78	130.68

0	-2	2	343.48	449.35	24.20

2	-2	2	6890.17	7830.13	165.36

4	-2	2	575.07	629.33	41.99

6	-2	2	27464.10	31232.65	720.84

8	-2	2	54.96	40.35	124.49

10	-2	2	1436.05	1605.98	99.43

12	-2	2	578.71	547.87	83.65

-13	-1	2	1416.02	1185.95	119.34

-11	-1	2	1415.73	1303.94	94.64

-9	-1	2	151.46	20.18	132.47

-7	-1	2	460.13	520.62	48.61

-5	-1	2	2830.25	2716.85	78.81

-3	-1	2	2841.79	2629.43	79.91

-1	-1	2	269.78	381.53	19.94

1	-1	2	8.50	73.41	59.19

3	-1	2	6659.58	6947.04	169.65

5	-1	2	235.70	351.58	35.05

7	-1	2	5.38	48.04	35.83

9	-1	2	1344.67	1370.23	85.87

11	-1	2	3396.64	3760.88	152.36

13	-1	2	303.57	147.88	82.57

-14	0	2	748.70	773.44	100.93

-12	0	2	160.20	166.44	62.38

-10	0	2	307.24	317.56	67.44

-8	0	2	8521.17	8635.80	292.91

-6	0	2	2339.85	2463.98	72.25

-4	0	2	5627.46	4983.00	150.13

-2	0	2	1872.62	1765.35	51.68

0	0	2	1.11	-1.23	19.24

2	0	2	7998.37	8650.02	233.29

4	0	2	7687.82	8153.38	209.20

6	0	2	18565.26	19844.90	553.95

8	0	2	1234.79	1310.45	75.77

10	0	2	4143.36	4219.80	149.60

12	0	2	0.21	32.91	164.56

14	0	2	193.55	204.14	76.45

-13	1	2	2.78	11.41	73.52

-11	1	2	301.84	420.03	63.99

-9	1	2	19.92	20.97	91.31

-7	1	2	1889.66	1969.56	73.75

-5	1	2	10253.75	10283.54	245.48

-3	1	2	8394.35	7596.42	171.92

-1	1	2	1489.08	1538.79	34.87

1	1	2	4989.43	4657.10	117.42

3	1	2	628.84	548.53	33.50

5	1	2	4855.04	4687.57	145.50

7	1	2	295.54	336.97	50.45

9	1	2	11538.60	12668.65	397.85

11	1	2	15032.49	14908.56	500.14

13	1	2	908.90	821.64	99.88

-14	2	2	1158.30	1044.73	117.71

-12	2	2	1843.16	1786.15	115.94

-10	2	2	22.90	36.89	47.51

-8	2	2	887.49	934.36	64.04

-6	2	2	1409.41	1442.38	65.72

-4	2	2	82.08	99.82	23.10

-2	2	2	6957.82	6503.82	110.13

0	2	2	6555.96	6097.74	141.14

2	2	2	5323.95	5160.65	144.55

4	2	2	2414.84	2400.31	78.71

6	2	2	13486.78	13636.03	335.05

8	2	2	3472.36	3960.78	116.52

10	2	2	5.06	26.28	131.91

12	2	2	4058.45	3750.24	168.42

-13	3	2	98.30	-24.42	73.79

-11	3	2	1462.99	1653.46	103.41

-9	3	2	79.45	282.70	52.29

-7	3	2	209.57	184.26	44.07

-5	3	2	3368.60	3595.22	105.22

-3	3	2	5444.71	5347.21	190.33

-1	3	2	821.65	711.68	35.12

1	3	2	1785.06	1824.37	50.95

3	3	2	12161.02	11729.16	253.89

5	3	2	396.83	432.67	43.82

7	3	2	13762.34	14229.47	379.64

9	3	2	1420.77	1361.52	90.40

11	3	2	10830.85	10560.30	307.31

13	3	2	530.65	640.77	94.27

-12	4	2	2.24	16.99	56.53

-10	4	2	4806.61	4872.41	166.23

-8	4	2	384.67	332.47	57.36

-6	4	2	1180.76	1084.86	62.22

-4	4	2	1887.13	1909.49	47.74

-2	4	2	1257.50	1206.78	48.44

0	4	2	1059.28	1025.00	44.70

2	4	2	4220.44	4009.58	125.90

4	4	2	36853.12	35009.02	717.94

6	4	2	1188.27	1129.77	69.40

8	4	2	14048.91	14514.18	439.14

10	4	2	9916.63	9373.12	331.05

-13	5	2	4699.92	4622.14	199.92

-11	5	2	11616.09	11991.20	398.73

-9	5	2	6433.11	6304.63	183.40

-7	5	2	59972.89	61062.24	1226.27

-5	5	2	1070.27	926.67	51.58

-3	5	2	26191.40	25340.38	614.98

-1	5	2	84112.04	85005.92	1098.06

1	5	2	120633.17	116287.37	1331.34

3	5	2	69021.16	64970.37	1019.80

5	5	2	3335.20	3457.62	100.04

7	5	2	43742.85	43357.94	1033.25

9	5	2	1566.11	1609.15	105.82

11	5	2	8444.67	7923.57	229.65

13	5	2	932.83	941.71	107.85

-12	6	2	3591.09	3618.60	170.44

-10	6	2	17478.06	18380.78	568.94

-8	6	2	3804.06	3619.92	138.62

-6	6	2	5052.33	4887.89	106.62

-4	6	2	15071.18	15349.28	379.65

-2	6	2	3209.81	3167.15	96.33

0	6	2	152705.70	151420.94	1669.24

2	6	2	1976.67	1954.10	74.56

4	6	2	1549.13	1439.01	74.22

6	6	2	169.02	-61.59	117.87

8	6	2	2110.98	2005.89	110.42

10	6	2	5556.85	5712.48	191.66

12	6	2	1829.00	1633.53	131.87

-11	7	2	1185.18	1016.90	110.54

-9	7	2	619.31	674.07	80.21

-7	7	2	13216.00	13943.00	314.92

-5	7	2	983.85	917.92	67.77

-3	7	2	11327.10	10114.34	324.72

-1	7	2	13023.90	12795.83	344.55

1	7	2	7559.87	7323.92	219.08

3	7	2	65.90	36.10	101.93

5	7	2	13393.66	12708.00	395.08

7	7	2	3782.02	3759.25	142.89

9	7	2	2890.09	2899.20	142.16

11	7	2	1481.70	1528.32	120.94

-10	8	2	1721.60	1741.09	122.03

-8	8	2	76.45	-30.13	87.65

-6	8	2	0.82	-25.48	56.00

-4	8	2	279.46	242.41	48.06

-2	8	2	3558.09	3728.02	111.48

0	8	2	10.39	-130.59	130.59

2	8	2	854.34	917.55	64.04

4	8	2	8785.96	8564.17	269.45

6	8	2	2317.54	2339.87	115.50

8	8	2	1221.64	1224.37	108.43

10	8	2	480.56	630.40	85.77

-9	9	2	3252.36	3323.75	189.04

-7	9	2	3214.15	3073.15	149.66

-5	9	2	3879.10	3992.47	147.68

-3	9	2	1364.27	1429.49	89.86

-1	9	2	1642.70	1620.78	92.82

1	9	2	1052.84	1016.30	72.56

3	9	2	25.46	-115.99	140.94

5	9	2	1058.25	1135.50	88.23

7	9	2	6.42	52.82	52.29

9	9	2	0.36	28.67	68.74

11	9	2	410.24	463.86	81.51

-8	10	2	159.01	210.77	70.35

-6	10	2	99.44	94.50	62.91

-4	10	2	5047.30	4989.98	171.33

-2	10	2	6037.16	5821.77	171.30

0	10	2	1370.61	1351.80	96.77

2	10	2	1532.62	1542.13	94.92

4	10	2	478.49	407.37	70.11

6	10	2	17.21	30.26	131.92

8	10	2	4.21	80.95	55.47

10	10	2	289.54	236.02	87.88

-7	11	2	11433.40	11320.33	350.10

-5	11	2	2917.79	2866.61	145.34

-3	11	2	3278.86	3258.24	148.88

-1	11	2	1713.77	1706.06	105.03

1	11	2	1308.51	1350.49	93.82

3	11	2	89.69	88.13	152.90

5	11	2	1853.98	1923.65	126.84

7	11	2	3202.00	3285.39	168.26

9	11	2	2889.67	2536.92	163.93

-6	12	2	2.81	114.13	60.25

-4	12	2	359.41	441.81	80.18

-2	12	2	778.34	820.51	93.77

0	12	2	812.09	834.90	86.60

2	12	2	6.20	-32.12	132.98

4	12	2	2366.52	2325.43	137.27

8	12	2	12.60	80.16	247.37

-5	13	2	0.31	-195.88	195.88

-3	13	2	644.09	792.49	86.58

-1	13	2	1757.34	1923.53	126.82

1	13	2	1352.31	1306.76	114.28

3	13	2	1193.98	1175.81	117.71

5	13	2	1679.26	1782.13	135.04

-2	14	2	2123.87	1930.92	137.75

0	14	2	1341.71	1248.74	120.12

2	14	2	1287.87	1250.00	118.52

-5	-15	3	716.10	797.30	103.05

-3	-15	3	140.56	238.11	75.92

-1	-15	3	1925.52	1842.90	132.95

1	-15	3	1177.02	1072.92	107.88

-8	-14	3	5293.59	5192.90	220.55

-6	-14	3	578.30	661.25	95.07

-4	-14	3	2895.75	3133.73	148.52

-2	-14	3	1010.88	866.11	108.66

0	-14	3	3500.75	3528.73	165.38

2	-14	3	1240.59	1335.30	110.81

4	-14	3	2983.16	3103.29	158.89

-9	-13	3	791.38	829.50	110.49

-7	-13	3	773.75	861.92	105.18

-5	-13	3	341.15	132.22	208.95

-3	-13	3	7402.10	7227.91	218.48

-1	-13	3	331.91	371.71	66.91

1	-13	3	5151.96	5042.34	186.23

3	-13	3	733.64	678.37	89.78

5	-13	3	4141.93	4263.78	187.58

-10	-12	3	617.84	687.03	103.84

-8	-12	3	703.42	848.06	98.80

-6	-12	3	1750.77	2005.39	121.51

-4	-12	3	1919.30	1747.92	112.77

-2	-12	3	1902.37	1965.53	111.44

0	-12	3	4208.44	4265.39	151.98

2	-12	3	5434.51	5128.31	178.32

4	-12	3	1608.49	1622.49	114.05

6	-12	3	6996.65	7324.55	231.92

8	-12	3	899.48	895.98	110.24

-11	-11	3	1185.78	1219.07	113.72

-9	-11	3	12714.15	13278.58	375.13

-7	-11	3	255.40	336.37	71.95

-5	-11	3	14721.95	14945.63	492.86

-3	-11	3	29760.93	29281.43	649.72

-1	-11	3	36208.99	36995.10	1036.52

1	-11	3	13214.69	13135.36	435.71

3	-11	3	3241.98	3192.15	137.45

5	-11	3	8162.47	8123.93	247.58

7	-11	3	8145.91	8237.54	239.15

9	-11	3	9198.86	9158.97	273.51

-12	-10	3	6396.78	6752.42	244.54

-10	-10	3	1773.90	1578.27	131.08

-8	-10	3	4717.49	4878.90	172.59

-6	-10	3	12329.45	12607.28	348.05

-4	-10	3	7458.46	7352.04	224.46

-2	-10	3	10759.00	10337.52	296.50

0	-10	3	123.57	129.28	48.84

2	-10	3	968.52	1012.71	74.67

4	-10	3	3143.26	3182.31	129.72

6	-10	3	2066.72	2120.51	121.29

8	-10	3	4356.14	4392.57	181.51

10	-10	3	1727.75	1551.75	93.51

-13	-9	3	924.42	899.99	111.30

-11	-9	3	7640.88	7569.59	254.56

-9	-9	3	2821.06	3010.65	139.76

-7	-9	3	1080.94	1230.98	90.89

-5	-9	3	47.07	21.23	106.44

-3	-9	3	1334.54	1250.82	74.45

-1	-9	3	582.85	556.77	58.71

1	-9	3	93.10	-38.76	122.11

3	-9	3	2600.10	2904.53	104.39

5	-9	3	8.64	-74.58	113.87

7	-9	3	39.32	24.68	50.96

9	-9	3	1001.94	954.71	73.62

-12	-8	3	1904.40	2026.45	134.28

-10	-8	3	267.26	164.07	76.20

-8	-8	3	32.69	89.71	54.41

-6	-8	3	11583.79	11677.69	369.16

-4	-8	3	51.44	120.51	39.28

-2	-8	3	6221.78	6112.20	200.18

0	-8	3	16210.08	16731.37	393.65

2	-8	3	19.46	7.70	37.96

4	-8	3	4.83	0.00	39.28

6	-8	3	32.69	0.00	120.24

8	-8	3	3205.49	3325.73	102.21

10	-8	3	841.19	695.42	102.00

-13	-7	3	8366.63	8610.39	260.81

-11	-7	3	9008.77	8515.90	286.10

-9	-7	3	26767.73	27700.25	638.49

-7	-7	3	1137.72	1093.58	75.49

-5	-7	3	20635.76	19300.00	427.15

-3	-7	3	1496.14	1464.84	67.85

-1	-7	3	1162.92	1150.84	55.32

1	-7	3	13766.58	13694.91	334.04

3	-7	3	14.51	-33.18	88.12

5	-7	3	33171.48	33956.96	890.83

7	-7	3	945.25	906.80	57.33

9	-7	3	486.35	488.35	80.73

11	-7	3	406.86	286.50	84.44

-14	-6	3	741.99	797.32	98.27

-12	-6	3	1143.38	1086.27	109.48

-10	-6	3	344.77	241.36	66.38

-8	-6	3	30.06	20.97	43.00

-6	-6	3	2174.64	2055.05	84.68

-4	-6	3	6311.70	6165.00	177.69

-2	-6	3	18901.38	17869.52	485.14

0	-6	3	91.68	189.01	27.34

2	-6	3	5429.34	5767.51	167.52

4	-6	3	208.05	191.69	43.54

6	-6	3	878.45	920.38	46.90

8	-6	3	87.14	144.40	52.56

10	-6	3	2355.34	2733.40	139.14

12	-6	3	3932.57	3621.93	182.20

-13	-5	3	559.87	606.01	91.88

-11	-5	3	1728.75	1733.24	112.75

-9	-5	3	2878.76	2900.28	117.20

-7	-5	3	350.28	305.66	53.11

-5	-5	3	370.47	349.53	43.29

-3	-5	3	14.63	10.62	73.52

-1	-5	3	830.30	911.67	41.75

1	-5	3	1100.52	1034.23	46.30

3	-5	3	7848.24	8228.41	243.71

5	-5	3	2263.52	2358.26	62.28

7	-5	3	26.96	42.73	95.55

9	-5	3	46.22	-80.69	154.75

11	-5	3	585.74	543.36	87.64

-14	-4	3	88.18	-51.23	79.37

-12	-4	3	200.78	157.96	71.94

-10	-4	3	3332.40	3152.84	130.30

-8	-4	3	3112.84	3428.81	118.63

-6	-4	3	10381.90	11046.25	295.33

-4	-4	3	8089.80	7391.10	208.58

-2	-4	3	545.78	642.48	36.42

0	-4	3	63.82	33.18	23.10

2	-4	3	9.76	58.92	22.56

4	-4	3	30701.61	33047.69	559.55

6	-4	3	7710.57	8089.52	232.46

8	-4	3	7202.48	7680.97	229.74

10	-4	3	5039.94	5095.26	172.91

-13	-3	3	179.18	67.16	171.49

-11	-3	3	12.00	-13.27	55.21

-9	-3	3	345.14	361.66	56.03

-7	-3	3	165.24	216.37	45.93

-5	-3	3	2089.54	1925.85	62.38

-3	-3	3	3375.43	3167.49	98.08

-1	-3	3	2373.85	2331.04	77.88

1	-3	3	9503.52	10343.24	283.80

3	-3	3	1728.59	1901.89	80.34

5	-3	3	348.70	440.86	43.55

7	-3	3	538.87	535.22	56.05

9	-3	3	4573.16	4633.24	151.03

11	-3	3	81.33	-158.20	175.99

13	-3	3	4622.33	4481.92	201.77

-14	-2	3	327.84	317.54	81.51

-12	-2	3	3726.17	3717.04	162.54

-10	-2	3	213.31	247.70	62.65

-8	-2	3	623.32	696.03	57.38

-6	-2	3	1279.54	1342.29	58.53

-4	-2	3	396.55	427.77	32.68

-2	-2	3	10146.48	9338.90	242.64

0	-2	3	80.01	26.82	62.92

2	-2	3	76.14	126.93	27.48

4	-2	3	5911.52	6522.89	200.99

6	-2	3	23278.23	25116.17	660.86

8	-2	3	4114.55	4188.14	134.75

10	-2	3	5418.31	5535.90	174.88

12	-2	3	351.73	455.35	77.53

-13	-1	3	238.98	358.40	74.60

-11	-1	3	43.62	17.52	54.15

-9	-1	3	320.40	317.58	53.11

-7	-1	3	1278.20	1339.76	65.96

-5	-1	3	12890.38	12129.33	259.06

-3	-1	3	7449.03	6576.24	157.95

-1	-1	3	0.84	43.00	19.64

1	-1	3	455.35	531.24	28.98

3	-1	3	2538.06	2576.01	72.67

5	-1	3	231.58	314.66	39.03

7	-1	3	317.56	351.04	47.80

9	-1	3	5409.83	5121.26	174.44

11	-1	3	6289.79	6335.88	197.69

13	-1	3	69.88	31.85	71.14

-14	0	3	590.86	542.28	90.56

-12	0	3	2105.90	2291.59	125.82

-10	0	3	5536.07	5341.34	161.92

-8	0	3	123.03	75.39	46.19

-6	0	3	3293.93	3351.84	99.08

-4	0	3	9709.76	9111.96	206.50

-2	0	3	846.07	741.05	33.02

0	0	3	238.93	264.71	17.15

2	0	3	2411.40	2357.60	71.13

4	0	3	27498.97	29318.78	587.01

6	0	3	5347.90	5601.72	181.52

8	0	3	10850.60	11733.32	373.89

10	0	3	463.91	453.30	72.23

12	0	3	5287.53	5498.03	199.03

-13	1	3	28567.05	29736.34	780.22

-9	1	3	8713.47	9097.35	272.16

-7	1	3	25622.05	24465.58	659.22

-5	1	3	8378.95	8517.38	230.86

-3	1	3	48780.51	44825.79	639.91

-1	1	3	5340.78	5039.86	91.86

1	1	3	236683.69	220679.39	1535.88

3	1	3	99403.68	101048.75	1082.94

5	1	3	42779.20	44009.98	802.91

7	1	3	10600.14	11210.15	343.54

9	1	3	119.59	75.65	56.01

11	1	3	19821.73	18375.02	586.33

13	1	3	196.37	184.23	70.88

-14	2	3	8641.49	8846.52	262.97

-12	2	3	2044.33	1932.80	125.01

-10	2	3	10818.65	10476.11	271.42

-8	2	3	792.18	745.58	57.13

-6	2	3	160894.59	156552.84	1728.47

-4	2	3	31197.79	30115.40	589.97

-2	2	3	23407.97	19722.06	295.79

0	2	3	87301.60	84308.84	883.71

2	2	3	112527.19	115498.32	1141.92

4	2	3	76223.48	74159.47	1018.93

6	2	3	17384.60	18000.88	403.90

8	2	3	28890.66	29720.15	857.72

10	2	3	6397.74	6181.31	206.87

12	2	3	6361.72	6100.91	211.51

-13	3	3	2992.06	3022.63	158.64

-11	3	3	1897.96	2000.48	115.95

-9	3	3	6964.04	7271.76	227.78

-7	3	3	11031.43	10780.90	335.41

-5	3	3	266.60	246.69	37.44

-3	3	3	24740.75	24064.64	376.62

-1	3	3	1303.34	1048.92	42.87

1	3	3	981.61	1055.98	43.10

3	3	3	25838.04	26811.63	579.21

5	3	3	1379.92	1442.65	65.44

7	3	3	4.03	47.78	38.75

9	3	3	516.67	546.82	76.22

11	3	3	3576.02	3733.61	161.69

13	3	3	2622.55	2473.01	153.78

-12	4	3	315.99	336.92	78.85

-10	4	3	6150.53	6187.27	184.10

-8	4	3	33.43	22.03	110.15

-6	4	3	1299.56	1315.29	67.81

-4	4	3	48.84	43.96	98.08

-2	4	3	9502.78	9448.70	241.06

0	4	3	903.86	805.25	42.02

2	4	3	103.72	23.63	83.36

4	4	3	29.32	65.83	33.18

6	4	3	4581.51	4621.27	134.91

8	4	3	2660.27	2787.87	121.15

10	4	3	1132.45	1230.89	99.65

12	4	3	18.68	-72.46	144.66

-13	5	3	3.25	125.81	63.17

-11	5	3	2026.14	2038.82	127.66

-9	5	3	2497.29	2570.05	124.56

-7	5	3	1295.19	1366.52	78.69

-5	5	3	18429.90	17573.42	491.08

-3	5	3	2606.06	2659.53	82.64

-1	5	3	1958.80	2074.01	68.46

1	5	3	172.33	192.49	37.17

3	5	3	11910.69	11835.88	310.40

5	5	3	3.68	0.00	88.65

7	5	3	541.93	605.03	67.73

9	5	3	2032.85	1776.14	116.78

11	5	3	77.74	-33.98	78.30

-12	6	3	448.40	545.66	89.75

-10	6	3	1971.64	2057.40	129.52

-8	6	3	3966.19	4008.02	145.84

-6	6	3	261.64	416.22	78.19

-4	6	3	99.59	194.58	40.35

-2	6	3	404.02	450.70	43.82

0	6	3	5315.43	5173.14	151.53

2	6	3	285.23	330.06	42.75

4	6	3	7382.86	7193.95	226.90

6	6	3	121.77	97.42	46.19

8	6	3	1053.87	964.87	85.30

10	6	3	8.50	-158.99	177.04

12	6	3	585.64	367.27	100.65

-11	7	3	395.36	437.57	82.58

-9	7	3	10946.58	11105.05	329.06

-7	7	3	3092.10	3157.40	92.56

-5	7	3	21977.85	22314.08	533.38

-3	7	3	8478.97	8429.79	251.59

-1	7	3	1077.45	1049.78	65.13

1	7	3	397.25	354.80	47.80

3	7	3	1982.73	1804.43	84.63

5	7	3	6279.58	6342.76	185.11

7	7	3	62.58	26.28	131.13

9	7	3	6838.13	6752.92	205.27

11	7	3	816.05	789.43	105.72

-10	8	3	429.34	478.48	86.83

-8	8	3	5003.21	5029.81	176.88

-6	8	3	183.74	162.47	53.89

-4	8	3	2386.29	2303.08	109.94

-2	8	3	220.99	150.27	44.87

0	8	3	1722.40	1566.61	80.07

2	8	3	2228.66	2246.59	96.89

4	8	3	7.38	23.09	115.99

6	8	3	3984.61	4018.57	150.10

8	8	3	891.77	857.82	90.33

10	8	3	2446.53	2348.56	149.25

-9	9	3	452.60	506.08	61.58

-7	9	3	352.30	351.01	78.33

-5	9	3	567.62	471.68	74.63

-3	9	3	887.00	852.08	78.11

-1	9	3	2768.21	2852.39	115.31

1	9	3	79.73	70.08	52.29

3	9	3	95.98	24.69	122.90

5	9	3	83.34	27.08	118.39

7	9	3	1188.72	1188.93	103.37

9	9	3	7.38	108.82	166.15

-8	10	3	23.43	-74.05	173.59

-4	10	3	9086.64	9206.53	277.35

-2	10	3	1931.35	2006.86	109.85

0	10	3	9051.38	8561.55	263.28

2	10	3	828.19	757.67	85.81

4	10	3	258.30	320.98	69.56

6	10	3	1095.44	1102.44	102.30

8	10	3	3097.73	3434.01	166.11

-7	11	3	2982.64	3183.52	165.55

-5	11	3	1249.27	1303.21	110.55

-3	11	3	85.73	240.49	62.38

-1	11	3	1.18	49.90	52.82

1	11	3	85.69	99.54	58.93

3	11	3	5.09	160.31	61.05

5	11	3	210.87	100.35	208.93

7	11	3	4661.67	5092.06	202.61

-6	12	3	2.66	39.28	67.95

-4	12	3	643.55	632.35	87.91

-2	12	3	1699.88	1769.83	114.85

0	12	3	161.53	-166.97	233.61

2	12	3	199.98	33.71	187.95

4	12	3	284.30	248.50	79.38

6	12	3	1527.73	1560.22	128.11

-3	13	3	1361.39	1540.83	123.04

-1	13	3	325.04	392.41	81.51

1	13	3	147.23	254.04	81.49

3	13	3	1536.30	1577.78	132.63

5	13	3	65.41	133.25	69.81

0	14	3	14803.34	15038.27	496.48

-5	-15	4	4026.15	4051.10	183.28

-3	-15	4	1405.11	1437.79	119.33

-1	-15	4	13187.89	13466.13	381.24

1	-15	4	6301.69	6445.97	232.52

-8	-14	4	8356.04	8950.88	270.37

-6	-14	4	4890.40	5245.61	206.38

-4	-14	4	7861.69	7481.94	231.06

-2	-14	4	4819.43	4720.84	190.13

0	-14	4	4532.07	4678.89	184.75

2	-14	4	2642.10	2951.96	154.33

4	-14	4	1687.11	1732.16	128.66

-9	-13	4	3496.45	3446.10	184.26

-7	-13	4	3472.54	3602.07	172.30

-5	-13	4	1694.17	1799.14	119.91

-3	-13	4	861.44	853.01	95.10

-1	-13	4	1588.22	1511.65	112.46

1	-13	4	2.71	-61.84	61.84

3	-13	4	497.83	378.14	87.63

5	-13	4	402.80	437.57	86.03

-10	-12	4	1198.65	1352.48	128.34

-8	-12	4	4064.16	4424.85	186.53

-6	-12	4	3132.48	3081.66	140.86

-4	-12	4	1276.59	1041.34	97.81

-2	-12	4	972.08	990.80	86.35

0	-12	4	5143.78	5211.97	170.02

2	-12	4	1175.78	1176.21	96.47

4	-12	4	6134.60	6024.65	205.10

6	-12	4	4870.03	4670.13	193.59

8	-12	4	5.61	-122.89	158.72

-11	-11	4	8734.38	8945.89	289.77

-9	-11	4	11454.08	11379.35	301.17

-7	-11	4	2309.98	2148.24	126.65

-5	-11	4	3185.75	3195.92	135.58

-3	-11	4	3195.85	3058.42	124.95

-1	-11	4	19307.84	19046.80	513.55

1	-11	4	58.85	66.89	49.90

3	-11	4	3511.75	3594.87	142.28

5	-11	4	3726.39	3693.37	160.13

7	-11	4	22.41	-142.53	181.55

9	-11	4	3523.55	3370.08	172.54

-12	-10	4	6967.86	7217.23	245.48

-10	-10	4	451.20	404.15	83.91

-8	-10	4	2097.26	2206.34	117.85

-6	-10	4	194.10	74.33	154.77

-4	-10	4	1003.07	812.13	77.86

-2	-10	4	2943.92	2784.09	104.17

0	-10	4	5971.28	5748.73	174.37

2	-10	4	12669.32	12503.40	411.24

4	-10	4	529.53	468.21	67.19

6	-10	4	2222.07	2332.59	127.70

-13	-9	4	328.39	467.27	100.36

-11	-9	4	4322.31	4430.76	191.38

-9	-9	4	3.82	-28.67	169.34

-7	-9	4	2320.40	2318.15	113.11

-5	-9	4	197.15	105.66	49.91

-3	-9	4	370.99	455.69	51.78

-1	-9	4	266.06	252.24	49.92

1	-9	4	807.22	732.83	58.19

3	-9	4	5373.00	5183.56	185.72

5	-9	4	510.32	517.60	70.38

7	-9	4	1144.83	1212.29	93.80

9	-9	4	376.14	376.45	59.08

-12	-8	4	739.93	930.42	109.70

-10	-8	4	143.12	58.67	165.65

-8	-8	4	2250.50	2402.33	117.36

-6	-8	4	6732.55	6548.52	199.24

-4	-8	4	276.92	280.66	52.04

-2	-8	4	3822.45	3627.63	102.79

0	-8	4	535.84	684.81	51.00

2	-8	4	35.96	36.10	40.61

4	-8	4	2286.82	2352.73	93.70

6	-8	4	4709.82	4663.46	156.38

8	-8	4	13240.91	13268.32	279.85

10	-8	4	14.52	24.42	66.36

-13	-7	4	1.35	-212.07	212.07

-11	-7	4	1630.96	1593.88	118.58

-9	-7	4	1170.44	1142.06	92.76

-7	-7	4	1.05	-97.14	97.14

-5	-7	4	0.12	4.78	40.08

-3	-7	4	31.86	93.70	35.04

-1	-7	4	2142.99	2096.95	72.46

1	-7	4	3299.42	3176.92	97.68

3	-7	4	7309.98	7401.51	219.21

5	-7	4	14972.64	15251.82	430.21

7	-7	4	31.92	212.63	86.00

9	-7	4	584.92	542.31	82.06

11	-7	4	266.62	304.51	82.30

-14	-6	4	474.10	503.98	98.25

-12	-6	4	127.87	-31.85	187.67

-10	-6	4	16.54	-162.97	162.97

-8	-6	4	720.29	802.58	72.00

-6	-6	4	2859.45	2906.78	95.17

-4	-6	4	55.96	28.93	36.37

-2	-6	4	5.60	51.76	27.60

0	-6	4	5005.49	5330.51	155.98

2	-6	4	488.80	500.21	44.89

4	-6	4	9608.99	9296.84	305.86

6	-6	4	4115.87	4281.68	92.25

8	-6	4	4784.86	4923.20	164.64

10	-6	4	7192.39	7315.17	238.72

12	-6	4	125.83	66.89	81.23

-13	-5	4	823.82	745.36	103.60

-11	-5	4	3.24	-32.65	57.07

-9	-5	4	5013.78	5400.48	144.49

-7	-5	4	1816.45	1997.88	82.77

-5	-5	4	1924.89	1764.22	67.38

-3	-5	4	22793.80	24342.41	539.96

-1	-5	4	3040.91	3225.11	96.22

1	-5	4	7527.65	8853.36	235.93

3	-5	4	1747.91	1775.88	65.50

5	-5	4	135.79	106.58	77.78

7	-5	4	3192.38	3348.56	125.24

9	-5	4	197.01	116.01	60.26

11	-5	4	1326.91	1329.33	109.76

-14	-4	4	3877.14	3692.53	179.81

-12	-4	4	1571.26	1527.84	118.04

-10	-4	4	315.90	337.21	64.52

-8	-4	4	117.47	138.84	45.66

-6	-4	4	22561.77	21255.52	587.05

-4	-4	4	12575.50	12352.78	268.48

-2	-4	4	5083.71	6248.98	173.43

0	-4	4	8116.78	8506.35	201.60

2	-4	4	3296.58	3952.45	123.51

4	-4	4	60.48	55.51	36.90

6	-4	4	4786.67	5387.45	152.32

8	-4	4	17845.86	21213.56	532.59

10	-4	4	515.20	406.57	76.22

12	-4	4	3551.51	3569.77	170.70

-13	-3	4	5379.16	5305.01	191.58

-11	-3	4	31.79	-106.97	164.83

-9	-3	4	26738.00	25542.95	549.46

-7	-3	4	16681.37	15229.52	372.17

-5	-3	4	10389.23	9474.91	243.66

-3	-3	4	19263.48	19191.10	421.40

-1	-3	4	2260.82	2409.57	76.17

1	-3	4	16368.00	16817.15	391.99

3	-3	4	11038.38	12486.59	336.85

5	-3	4	109776.45	121614.02	1510.49

7	-3	4	134.58	43.01	41.68

9	-3	4	4975.21	5046.57	163.89

11	-3	4	1240.98	1324.22	105.77

13	-3	4	192.11	242.90	73.80

-14	-2	4	502.62	521.00	94.80

-12	-2	4	34939.35	33461.80	788.94

-10	-2	4	6448.49	6187.57	169.86

-8	-2	4	277.42	390.06	47.79

-6	-2	4	40088.08	37204.98	743.29

-4	-2	4	110594.43	104150.73	1110.79

-2	-2	4	332898.31	285241.91	1885.26

0	-2	4	4249.16	3911.83	122.72

2	-2	4	84259.24	92921.19	707.06

4	-2	4	61919.43	71629.21	1013.93

6	-2	4	29725.31	33050.55	784.89

8	-2	4	8681.61	9692.62	291.89

10	-2	4	57.07	52.03	51.76

12	-2	4	36511.76	34269.13	859.29

-13	-1	4	7750.71	7480.38	227.86

-11	-1	4	124.39	-157.68	193.25

-9	-1	4	6366.72	6424.30	194.31

-7	-1	4	8070.51	8243.88	268.90

-5	-1	4	50869.42	48094.45	773.59

-3	-1	4	25482.28	24327.92	456.32

-1	-1	4	5066.83	4786.10	129.12

1	-1	4	2866.23	2968.52	64.27

3	-1	4	1128.15	1117.90	47.10

5	-1	4	2020.11	2234.91	75.38

7	-1	4	5.91	-131.12	131.12

9	-1	4	8127.15	8090.23	243.27

11	-1	4	573.45	646.67	82.59

13	-1	4	261.72	395.04	86.81

-14	0	4	278.79	302.66	78.85

-12	0	4	1075.88	1056.22	97.25

-10	0	4	8632.09	8794.10	246.97

-8	0	4	1245.43	1240.66	70.73

-6	0	4	4248.44	3833.70	120.09

-4	0	4	2997.47	2801.48	88.75

-2	0	4	9477.64	8673.58	258.70

0	0	4	819.32	684.48	22.86

2	0	4	1856.58	1802.12	54.94

4	0	4	300.31	364.63	35.85

6	0	4	33.81	68.22	39.55

8	0	4	206.32	163.01	48.32

10	0	4	229.31	271.06	64.51

12	0	4	4025.01	4097.64	170.52

-13	1	4	1318.68	1431.11	114.28

-11	1	4	129.41	196.17	61.32

-9	1	4	547.68	479.41	62.15

-7	1	4	3129.98	3156.46	95.75

-5	1	4	10351.20	10148.18	258.04

-3	1	4	5030.05	4957.55	156.70

-1	1	4	19.87	69.63	15.01

1	1	4	3543.24	3304.23	99.96

3	1	4	12028.03	11735.04	261.06

5	1	4	299.63	372.04	41.69

7	1	4	800.42	813.33	65.10

9	1	4	1767.98	1768.37	105.59

11	1	4	851.47	826.16	89.26

13	1	4	1595.95	1452.89	127.06

-14	2	4	6130.40	6155.12	230.87

-12	2	4	1346.37	1350.69	111.10

-10	2	4	9809.73	9713.36	273.77

-8	2	4	6697.41	6475.96	193.90

-6	2	4	15979.54	15453.46	358.34

-4	2	4	1180.70	1323.10	53.74

-2	2	4	611.76	612.31	25.46

0	2	4	1070.23	1114.08	45.24

2	2	4	1377.95	1356.46	51.38

4	2	4	6189.28	6283.19	175.51

6	2	4	2132.91	2151.27	87.86

8	2	4	1973.27	2102.42	106.69

10	2	4	1640.06	1624.27	111.14

12	2	4	282.55	108.32	242.13

-13	3	4	2047.16	2201.64	143.34

-11	3	4	1384.15	1436.67	106.85

-9	3	4	1108.22	976.97	80.26

-7	3	4	7754.51	8171.37	239.06

-5	3	4	14673.14	14564.46	351.30

-3	3	4	1165.33	1086.55	36.08

-1	3	4	37914.99	39070.98	679.32

1	3	4	16063.91	16238.03	442.59

3	3	4	65.34	13.01	71.94

5	3	4	2528.14	2516.87	86.06

7	3	4	2679.84	2820.52	104.94

9	3	4	2775.72	2989.88	128.59

11	3	4	292.05	344.35	82.04

13	3	4	1599.62	1583.65	137.95

-12	4	4	2564.23	2608.10	144.75

-10	4	4	645.63	700.93	84.99

-8	4	4	12269.76	12560.24	408.70

-6	4	4	682.94	653.04	58.45

-4	4	4	8081.55	7721.63	161.44

-2	4	4	5461.03	5471.37	162.22

0	4	4	560.82	589.87	41.98

2	4	4	10497.17	9833.77	273.63

4	4	4	9.09	-100.59	100.59

6	4	4	14167.52	14412.52	407.25

8	4	4	4.23	-143.86	143.86

10	4	4	1390.98	1174.29	106.05

12	4	4	1228.22	1289.55	123.83

-13	5	4	420.43	448.46	91.60

-11	5	4	581.12	504.05	91.09

-9	5	4	1111.52	1195.85	91.68

-7	5	4	1326.58	1475.78	85.34

-5	5	4	5251.19	5013.70	116.74

-3	5	4	1782.91	1879.45	74.26

-1	5	4	31.93	-43.27	90.25

1	5	4	102.84	140.96	34.24

3	5	4	583.24	554.16	51.27

5	5	4	4872.19	4932.52	135.99

7	5	4	1214.15	1241.03	89.84

9	5	4	1573.11	1589.31	110.33

11	5	4	1871.65	1818.72	137.47

-10	6	4	3.76	-5.31	63.97

-8	6	4	8.55	-162.97	162.97

-6	6	4	1738.22	1835.47	102.14

-4	6	4	202.64	212.39	49.12

-2	6	4	11875.85	11443.12	337.07

0	6	4	5313.62	5205.19	162.14

2	6	4	9.48	27.60	38.75

4	6	4	2512.83	2476.72	94.81

6	6	4	628.34	639.35	69.06

8	6	4	1115.91	1080.76	94.34

10	6	4	4024.04	3836.55	171.87

12	6	4	5113.74	5195.29	216.51

-11	7	4	207.08	194.06	82.83

-9	7	4	73.80	237.30	63.97

-7	7	4	538.63	596.01	49.85

-5	7	4	5384.07	5057.10	172.05

-3	7	4	6.84	-122.62	122.62

-1	7	4	2918.82	2617.13	96.20

1	7	4	4265.65	4261.28	118.53

3	7	4	6.02	39.02	41.94

5	7	4	3406.61	3286.47	134.05

7	7	4	3147.25	3141.07	143.55

9	7	4	3691.66	3750.01	171.56

11	7	4	4819.97	4971.16	209.54

-10	8	4	30.07	-185.80	206.77

-8	8	4	1499.15	1420.81	74.65

-6	8	4	2782.01	2638.87	123.00

-4	8	4	759.52	826.19	73.59

-2	8	4	478.83	440.86	67.72

0	8	4	7397.57	7156.39	216.99

2	8	4	415.76	441.62	57.36

4	8	4	1300.59	1235.27	85.59

6	8	4	37.82	4.78	55.21

8	8	4	2210.32	2335.80	133.00

10	8	4	2725.83	2332.29	170.56

-9	9	4	1804.76	1796.45	101.96

-7	9	4	332.78	184.26	78.32

-5	9	4	8.97	57.33	107.50

-3	9	4	3547.15	3563.92	140.17

-1	9	4	2179.17	2216.53	111.49

1	9	4	662.17	719.04	71.19

3	9	4	531.80	530.62	66.39

5	9	4	1255.94	1252.32	94.08

7	9	4	4029.30	3961.30	174.81

9	9	4	2875.39	2840.15	156.22

-8	10	4	4163.58	4430.80	192.38

-6	10	4	10965.56	11315.62	336.16

-4	10	4	1487.72	1506.45	99.15

-2	10	4	1329.68	1351.85	92.23

0	10	4	19684.26	17228.63	539.11

2	10	4	11766.97	12070.54	366.58

4	10	4	19969.54	20552.17	596.71

6	10	4	2313.31	2453.27	146.58

8	10	4	10087.34	10421.29	314.25

-7	11	4	12335.73	12819.84	378.48

-5	11	4	1302.00	1260.46	111.35

-3	11	4	9838.76	9473.40	308.49

-1	11	4	11010.62	10448.78	317.77

1	11	4	11260.48	11504.01	373.42

3	11	4	4338.97	4214.45	170.60

7	11	4	4393.29	4748.94	195.07

-6	12	4	251.43	256.19	86.28

-4	12	4	1562.70	1898.93	125.99

-2	12	4	2564.42	2580.10	146.07

0	12	4	4279.49	4468.43	180.43

2	12	4	11935.94	12354.91	364.02

4	12	4	1102.81	1246.10	113.45

6	12	4	1446.00	1490.96	129.69

-3	13	4	1751.55	1876.04	132.92

-1	13	4	3842.14	3745.80	178.19

1	13	4	990.96	977.10	106.53

3	13	4	971.50	1123.71	106.53

-5	-15	5	58.69	13.01	79.90

-3	-15	5	699.88	662.65	98.27

-1	-15	5	485.01	421.67	96.39

1	-15	5	90.17	-194.30	236.24

-8	-14	5	4512.28	4359.33	198.28

-6	-14	5	651.71	595.17	96.41

-4	-14	5	5564.06	5149.14	194.27

-2	-14	5	1154.41	1249.68	107.35

0	-14	5	5911.97	6100.50	203.68

2	-14	5	9353.02	9296.13	289.47

4	-14	5	495.86	435.75	91.88

-9	-13	5	317.16	281.43	95.84

-7	-13	5	140.37	129.01	80.70

-5	-13	5	1612.38	1520.39	106.34

-3	-13	5	5.55	0.00	56.27

-1	-13	5	3009.73	2972.62	145.64

1	-13	5	1303.22	1396.89	102.32

3	-13	5	345.28	402.78	77.26

5	-13	5	1.84	-226.67	226.67

-10	-12	5	21.19	-188.98	188.98

-8	-12	5	1903.29	1739.89	126.04

-6	-12	5	613.03	541.00	90.03

-4	-12	5	731.81	740.57	79.69

-2	-12	5	287.84	217.98	69.56

0	-12	5	252.33	291.24	58.41

2	-12	5	667.20	693.50	89.77

4	-12	5	2370.79	2430.65	139.14

6	-12	5	2914.47	2850.50	152.77

-11	-11	5	1116.64	1180.74	121.95

-9	-11	5	2463.31	2634.62	144.21

-7	-11	5	2371.95	2102.90	125.59

-5	-11	5	190.90	251.94	52.83

-3	-11	5	562.25	436.90	69.85

-1	-11	5	3017.85	2951.04	124.92

1	-11	5	3562.99	3607.16	143.91

3	-11	5	8107.00	8209.96	231.08

5	-11	5	7993.14	7806.57	241.10

7	-11	5	2253.39	2166.76	138.05

-12	-10	5	27.94	-117.05	243.66

-10	-10	5	0.64	-65.03	152.35

-8	-10	5	1753.39	1802.94	115.41

-6	-10	5	1.50	74.05	48.31

-4	-10	5	370.02	400.70	62.14

-2	-10	5	273.09	340.38	48.85

0	-10	5	2529.28	2572.13	103.58

2	-10	5	1101.72	1141.22	82.92

4	-10	5	0.28	0.00	112.27

6	-10	5	2198.63	2156.91	123.97

8	-10	5	1105.90	1139.85	103.62

-13	-9	5	131.61	268.37	93.97

-11	-9	5	58.89	-11.41	74.32

-9	-9	5	2161.05	2105.95	129.03

-7	-9	5	1183.79	1067.42	89.57

-5	-9	5	6586.14	6028.60	179.88

-3	-9	5	270.98	297.38	49.65

-1	-9	5	3415.52	3344.70	107.47

1	-9	5	1.56	0.00	97.41

3	-9	5	8429.87	8653.47	215.63

5	-9	5	497.10	599.39	70.11

7	-9	5	995.09	1005.11	101.76

9	-9	5	128.27	-8.30	70.82

-12	-8	5	3082.35	3196.12	171.17

-10	-8	5	432.06	480.63	85.24

-8	-8	5	7559.01	7260.76	205.40

-6	-8	5	177.72	96.10	50.71

-4	-8	5	3519.87	3078.35	102.71

-2	-8	5	126.97	289.10	43.27

0	-8	5	22931.20	23102.54	668.35

2	-8	5	4316.94	4463.42	129.24

4	-8	5	638.60	712.96	61.63

6	-8	5	5225.60	5451.49	184.76

8	-8	5	2549.13	2534.54	94.76

10	-8	5	997.75	1112.08	106.80

-13	-7	5	1100.95	1389.58	118.77

-11	-7	5	1492.18	1487.59	115.10

-9	-7	5	700.67	793.19	79.16

-7	-7	5	2419.03	2284.88	100.38

-5	-7	5	124.22	133.53	44.60

-3	-7	5	23020.68	22541.45	615.18

-1	-7	5	28210.29	30170.21	703.08

1	-7	5	95.37	86.01	34.78

3	-7	5	3040.84	3431.25	104.50

5	-7	5	13099.42	13362.02	412.28

7	-7	5	651.09	749.56	52.03

9	-7	5	5834.31	5793.88	197.03

11	-7	5	788.10	762.57	109.96

-14	-6	5	545.83	527.65	96.13

-12	-6	5	7447.13	7351.82	227.56

-10	-6	5	4398.66	4184.09	159.51

-8	-6	5	26325.24	26208.19	561.65

-6	-6	5	47.40	66.36	126.61

-4	-6	5	19017.09	18977.71	392.21

-2	-6	5	118121.66	123017.73	1414.02

0	-6	5	91410.12	102461.93	1271.76

2	-6	5	44392.84	47669.30	896.77

4	-6	5	136.22	229.37	39.29

6	-6	5	34369.52	35648.62	685.32

8	-6	5	9633.89	9756.80	281.36

10	-6	5	4960.92	4687.15	184.30

-13	-5	5	1403.69	1395.61	120.13

-11	-5	5	4870.62	4529.04	170.50

-9	-5	5	15957.44	15533.18	439.57

-7	-5	5	3486.78	3338.47	106.71

-5	-5	5	46331.14	42758.85	830.83

-3	-5	5	54434.13	58553.38	882.12

-1	-5	5	44332.82	49033.79	785.04

1	-5	5	8953.43	9704.69	250.38

3	-5	5	2136.55	2500.50	80.71

5	-5	5	5546.60	5696.76	124.42

7	-5	5	8188.77	8091.02	233.74

9	-5	5	4645.11	4300.41	168.04

11	-5	5	5529.59	5122.86	199.04

-14	-4	5	34.29	31.85	82.02

-12	-4	5	5080.47	5051.59	178.50

-10	-4	5	1459.00	1639.66	93.85

-8	-4	5	7521.34	7147.33	236.55

-6	-4	5	7437.76	6884.47	243.21

-4	-4	5	703.71	691.62	44.12

-2	-4	5	1204.67	1173.83	47.38

0	-4	5	14757.27	16113.30	414.67

2	-4	5	738.14	800.62	44.66

4	-4	5	4971.62	5278.78	114.44

6	-4	5	2476.20	2461.54	95.87

8	-4	5	16.53	0.00	121.03

10	-4	5	45.65	-94.23	143.86

12	-4	5	1414.56	1344.77	127.30

-13	-3	5	9.04	-100.59	192.70

-11	-3	5	5309.70	5058.30	172.21

-9	-3	5	10.75	-39.02	48.57

-7	-3	5	919.73	814.42	59.81

-5	-3	5	1637.66	1337.20	56.98

-3	-3	5	8346.32	8103.05	204.12

-1	-3	5	2421.00	2554.16	81.47

1	-3	5	9065.06	10306.16	233.42

3	-3	5	3174.49	3399.08	78.83

5	-3	5	10.94	-48.84	109.09

7	-3	5	2186.56	2301.52	95.82

9	-3	5	4582.00	4509.82	157.92

11	-3	5	127.53	153.17	72.73

-14	-2	5	34.97	111.74	193.76

-12	-2	5	22175.50	21313.54	624.47

-10	-2	5	6732.86	6464.30	194.25

-8	-2	5	2698.54	2740.92	95.92

-6	-2	5	43514.49	40659.82	795.23

-4	-2	5	429.57	461.48	37.19

-2	-2	5	285.63	202.41	27.09

0	-2	5	1980.59	1763.88	51.50

2	-2	5	16320.39	18374.38	318.72

4	-2	5	519.07	531.06	45.96

6	-2	5	2871.10	3033.95	98.61

8	-2	5	5326.51	5531.16	180.57

10	-2	5	4482.75	4459.90	169.33

12	-2	5	284.81	341.95	74.87

-13	-1	5	1644.48	1562.65	118.83

-11	-1	5	44.43	-79.89	166.43

-9	-1	5	20011.63	19921.02	486.24

-7	-1	5	21940.32	20794.17	615.94

-5	-1	5	602.44	579.04	43.58

-3	-1	5	402.94	622.24	37.46

-1	-1	5	140.56	267.91	26.02

1	-1	5	18.16	137.65	62.51

3	-1	5	464.42	589.78	39.85

5	-1	5	33267.99	36258.98	803.09

7	-1	5	21181.43	21763.49	505.91

9	-1	5	152.26	0.00	143.62

11	-1	5	33.79	33.44	166.69

-14	0	5	2234.19	1887.85	150.54

-12	0	5	188.67	316.71	66.63

-10	0	5	16036.95	16285.27	479.45

-8	0	5	6237.76	5894.44	160.37

-6	0	5	1046.75	1094.17	54.51

-4	0	5	20472.70	20254.75	488.25

-2	0	5	69.18	191.93	24.16

0	0	5	1461.13	1153.55	30.71

2	0	5	15.87	39.81	23.36

4	0	5	34458.19	36255.16	743.21

6	0	5	1724.81	1931.45	83.55

8	0	5	17.70	0.00	140.94

10	0	5	8943.90	8800.56	282.64

12	0	5	4889.25	4683.78	188.25

-13	1	5	762.14	804.54	96.95

-11	1	5	659.80	855.79	76.23

-9	1	5	345.47	335.37	52.84

-7	1	5	1643.61	1578.33	75.56

-5	1	5	5070.56	4943.89	157.24

-3	1	5	9817.78	9773.46	235.91

-1	1	5	244.55	207.09	19.14

1	1	5	4934.42	5043.68	137.16

3	1	5	283.15	318.94	36.12

5	1	5	1955.28	1835.35	76.67

7	1	5	728.75	726.60	63.23

9	1	5	7462.50	7695.56	221.32

11	1	5	1024.63	765.71	100.43

-14	2	5	365.69	325.51	83.37

-12	2	5	76.22	-32.38	192.18

-10	2	5	1518.12	1576.64	96.78

-8	2	5	19.80	20.70	41.41

-6	2	5	481.70	478.38	47.81

-4	2	5	164.63	172.31	30.27

-2	2	5	6764.73	6463.53	217.68

0	2	5	271.26	352.15	32.67

2	2	5	711.57	745.53	45.72

4	2	5	3886.33	3947.02	130.61

6	2	5	1787.38	1824.44	84.08

8	2	5	135.60	98.49	54.15

10	2	5	97.68	0.00	148.12

12	2	5	1643.88	1658.48	128.13

-13	3	5	1378.28	1239.78	130.49

-11	3	5	2.63	-60.78	60.78

-9	3	5	47.28	88.92	52.02

-7	3	5	1180.26	1129.30	69.39

-5	3	5	8338.75	7927.35	217.01

-3	3	5	1835.45	1903.30	69.64

-1	3	5	549.44	532.47	41.18

1	3	5	1747.18	1810.79	66.84

3	3	5	1276.20	1380.72	61.44

5	3	5	8889.84	8586.22	250.77

7	3	5	6089.72	6042.42	181.03

9	3	5	10968.31	11310.60	355.55

11	3	5	959.50	927.43	109.19

-12	4	5	2445.33	2455.57	141.27

-10	4	5	4.20	67.15	56.80

-8	4	5	10.19	0.00	40.87

-6	4	5	1283.92	1283.97	70.73

-4	4	5	2572.60	2586.82	61.99

-2	4	5	6598.96	6612.98	190.03

0	4	5	81.81	138.30	30.53

2	4	5	1925.16	1897.57	76.15

4	4	5	622.35	717.01	59.77

6	4	5	8447.03	8412.19	232.57

8	4	5	915.86	884.21	86.35

10	4	5	199.60	150.79	74.33

12	4	5	2838.80	2614.76	166.58

-13	5	5	356.22	326.30	86.55

-11	5	5	1240.14	1158.10	106.56

-9	5	5	922.32	734.62	83.16

-7	5	5	467.13	489.44	63.21

-5	5	5	1904.72	1948.28	61.24

-3	5	5	30.88	95.29	38.49

-1	5	5	322.88	408.15	42.75

1	5	5	0.93	-38.22	38.22

3	5	5	752.95	612.71	60.05

5	5	5	11179.64	11312.63	309.57

7	5	5	905.62	789.37	84.76

9	5	5	4949.94	5011.67	181.13

11	5	5	7428.35	7150.79	242.67

-12	6	5	1430.14	1484.57	120.13

-10	6	5	7461.07	7699.82	249.47

-8	6	5	857.10	743.34	78.64

-6	6	5	13798.12	13453.57	304.38

-4	6	5	1126.95	1122.79	72.57

-2	6	5	3379.39	3096.37	102.67

0	6	5	2076.36	2066.79	84.12

2	6	5	16699.14	16047.39	424.51

4	6	5	38480.34	38918.60	984.10

6	6	5	6284.12	6288.46	196.76

8	6	5	8185.83	8421.14	248.67

10	6	5	97.86	113.61	74.85

-9	7	5	5250.40	5180.11	189.17

-7	7	5	14776.12	14935.97	442.91

-5	7	5	11244.93	10711.16	317.06

-3	7	5	29780.02	29864.09	853.69

-1	7	5	963.16	954.84	65.91

1	7	5	85073.45	82038.29	1453.41

3	7	5	17412.22	15897.86	463.49

5	7	5	8483.63	8213.35	221.08

7	7	5	2036.28	2057.13	118.63

9	7	5	665.44	754.80	89.50

-10	8	5	1116.45	1022.92	111.06

-8	8	5	2276.41	2216.93	93.70

-6	8	5	20935.70	20734.75	592.00

-4	8	5	326.53	347.83	64.52

-2	8	5	4793.78	4745.74	150.01

0	8	5	596.72	578.23	69.06

2	8	5	1446.00	1502.43	90.13

4	8	5	1146.39	945.30	88.76

6	8	5	19474.92	20707.92	601.93

8	8	5	3753.24	3596.75	169.16

10	8	5	119.52	189.00	78.84

-9	9	5	2277.24	2275.51	103.44

-7	9	5	7.05	-168.54	168.54

-5	9	5	31.11	-90.51	156.60

-3	9	5	860.41	935.68	83.15

-1	9	5	6751.17	6454.11	206.98

1	9	5	15.33	-133.77	148.90

3	9	5	10489.38	10905.93	295.52

5	9	5	1230.95	1373.15	98.33

7	9	5	765.23	851.56	94.56

9	9	5	716.87	923.73	105.17

-8	10	5	34.07	65.03	66.89

-6	10	5	741.29	869.60	98.81

-4	10	5	2361.52	2587.89	132.23

0	10	5	26.14	39.81	53.35

2	10	5	2463.34	2355.48	127.46

4	10	5	2210.11	2387.41	132.21

6	10	5	672.95	656.01	91.10

8	10	5	1083.81	1194.23	116.10

-7	11	5	113.07	-196.96	196.96

-5	11	5	337.57	276.39	81.77

-3	11	5	731.42	672.52	96.15

-1	11	5	2845.15	2796.08	141.87

1	11	5	1022.60	1011.20	96.98

3	11	5	498.19	568.00	84.44

5	11	5	407.97	545.38	77.53

7	11	5	88.92	-190.32	190.32

-4	12	5	6841.26	6654.48	232.10

-2	12	5	4352.66	4253.64	183.62

0	12	5	1027.21	1236.72	109.19

2	12	5	949.46	1052.26	106.26

4	12	5	46.20	-13.01	80.69

-1	13	5	0.59	122.09	186.32

1	13	5	181.79	183.17	83.89

-5	-15	6	1306.41	1388.21	120.38

-3	-15	6	48.68	37.69	164.57

-1	-15	6	327.91	308.51	91.60

1	-15	6	4401.17	4728.13	196.14

-8	-14	6	5.31	-157.13	222.16

-6	-14	6	382.07	262.59	90.01

-4	-14	6	0.76	-267.01	267.01

-2	-14	6	3230.93	3078.22	159.22

0	-14	6	143.59	0.00	147.06

2	-14	6	4658.49	4975.39	193.28

4	-14	6	598.09	570.96	84.18

-9	-13	6	1386.11	1501.81	125.97

-7	-13	6	479.35	490.72	90.55

-5	-13	6	5478.78	5546.62	195.63

-3	-13	6	9.89	-10.35	65.29

-1	-13	6	1004.19	977.75	100.70

1	-13	6	431.62	348.12	75.15

3	-13	6	744.01	723.26	87.92

5	-13	6	2042.56	1842.32	130.30

-10	-12	6	1088.86	1053.45	121.95

-8	-12	6	10019.81	10084.13	282.78

-6	-12	6	180.23	80.70	68.49

-4	-12	6	4935.04	4550.03	161.70

-2	-12	6	258.37	27.35	137.26

0	-12	6	4.43	37.42	51.76

2	-12	6	1248.40	1198.60	97.00

4	-12	6	24.46	-32.91	177.83

6	-12	6	2663.23	2717.79	154.60

-11	-11	6	2287.80	2407.96	154.01

-9	-11	6	3079.17	3217.43	152.82

-7	-11	6	271.39	366.65	66.64

-5	-11	6	2003.06	1845.89	108.27

-3	-11	6	6787.95	6308.25	223.11

-1	-11	6	5.62	49.10	125.28

1	-11	6	30.06	68.75	51.23

3	-11	6	4760.81	4865.86	171.81

5	-11	6	575.85	661.81	83.39

7	-11	6	5322.23	5303.36	209.14

-12	-10	6	514.10	543.83	105.16

-10	-10	6	160.60	178.12	66.90

-8	-10	6	6440.18	5897.87	185.48

-6	-10	6	513.48	567.27	68.78

-4	-10	6	4384.22	4294.67	142.76

-2	-10	6	3561.91	3848.79	119.97

0	-10	6	22316.72	22120.62	535.32

2	-10	6	23726.07	24224.76	574.24

4	-10	6	7727.11	8029.55	224.31

6	-10	6	188.35	-31.59	186.62

8	-10	6	1851.43	1931.11	126.29

-13	-9	6	11.12	80.16	179.42

-11	-9	6	3414.59	3555.00	159.79

-9	-9	6	7705.00	7721.86	237.38

-7	-9	6	19452.09	17505.46	507.64

-5	-9	6	32704.04	32111.78	901.46

-3	-9	6	10061.88	9873.91	278.16

-1	-9	6	40220.53	41772.04	976.23

1	-9	6	29262.31	30151.84	836.83

3	-9	6	2322.42	2268.31	107.53

5	-9	6	5965.17	5875.61	180.88

7	-9	6	10279.22	9855.09	268.19

9	-9	6	5355.32	5176.90	144.07

-12	-8	6	446.01	334.84	97.18

-10	-8	6	4770.13	4915.68	176.60

-8	-8	6	10155.37	9478.91	306.20

-6	-8	6	1092.59	1010.30	71.77

-4	-8	6	3171.28	3795.35	120.25

-2	-8	6	1212.88	1159.58	66.74

0	-8	6	5256.82	5495.49	151.11

2	-8	6	266.55	285.16	45.67

4	-8	6	3048.99	3178.66	122.29

6	-8	6	259.79	125.31	66.37

8	-8	6	1308.61	1159.29	71.88

10	-8	6	570.21	662.30	87.90

-13	-7	6	3371.76	3520.27	176.27

-11	-7	6	1048.39	1024.30	100.70

-9	-7	6	338.39	337.48	72.49

-7	-7	6	1680.35	1735.15	88.85

-5	-7	6	5731.56	6102.09	177.46

-3	-7	6	11.68	117.85	36.10

-1	-7	6	5829.38	6104.19	190.50

1	-7	6	1721.39	1850.64	77.44

3	-7	6	68.40	155.82	41.41

5	-7	6	563.55	718.99	65.07

7	-7	6	172.53	224.32	38.36

9	-7	6	5570.13	5227.34	188.42

-14	-6	6	692.43	567.56	103.84

-12	-6	6	6651.13	6105.07	205.47

-10	-6	6	1499.13	1578.72	102.62

-8	-6	6	34198.44	31787.04	901.22

-6	-6	6	844.71	597.41	61.12

-4	-6	6	9193.58	9448.70	280.80

-2	-6	6	2066.79	2160.79	74.06

0	-6	6	8402.77	8977.28	261.51

2	-6	6	10631.82	11043.88	310.64

4	-6	6	3860.51	4052.03	125.42

6	-6	6	13799.47	14093.47	307.85

8	-6	6	696.52	599.23	78.89

10	-6	6	2.90	-105.64	183.14

-13	-5	6	847.69	1001.18	94.83

-11	-5	6	10419.72	10416.54	301.68

-9	-5	6	6877.64	6614.11	174.79

-7	-5	6	3329.85	3191.75	106.94

-5	-5	6	3302.42	3010.56	99.02

-3	-5	6	17950.83	18174.96	507.31

-1	-5	6	66642.13	72410.35	1019.57

1	-5	6	78.23	106.98	29.20

3	-5	6	6316.30	6659.33	199.99

5	-5	6	6676.53	6835.15	149.44

7	-5	6	163.31	97.16	164.86

9	-5	6	3371.15	3343.16	147.29

11	-5	6	8423.88	8075.00	269.11

-14	-4	6	254.79	203.89	86.02

-12	-4	6	4.86	-122.89	156.60

-10	-4	6	7906.41	7882.10	237.87

-8	-4	6	3515.33	3425.40	111.21

-6	-4	6	10531.14	9793.41	288.29

-4	-4	6	883.01	886.14	51.05

-2	-4	6	1934.51	2286.16	70.89

0	-4	6	2201.95	2379.50	68.79

2	-4	6	2601.24	2960.71	89.07

4	-4	6	20072.89	22277.20	455.33

6	-4	6	369.38	409.47	54.17

8	-4	6	2540.86	2411.56	121.11

10	-4	6	7.34	65.82	185.79

12	-4	6	88.57	-13.27	78.04

-13	-3	6	453.55	597.99	87.10

-11	-3	6	2724.15	2716.73	132.58

-9	-3	6	60.41	0.00	117.85

-7	-3	6	1.37	66.09	112.01

-5	-3	6	2390.29	2111.07	72.24

-3	-3	6	2213.84	2155.38	68.01

-1	-3	6	431.22	505.86	36.93

1	-3	6	2963.04	3516.69	93.21

3	-3	6	6223.53	6654.11	347.32

5	-3	6	525.33	648.65	54.98

7	-3	6	647.06	745.36	66.94

9	-3	6	2165.46	2178.81	122.11

11	-3	6	1606.42	1497.67	119.09

-14	-2	6	560.97	596.44	95.87

-12	-2	6	1128.90	1130.68	104.70

-10	-2	6	626.99	617.82	70.39

-8	-2	6	3163.84	3019.12	102.37

-6	-2	6	3437.50	3186.90	104.65

-4	-2	6	406.93	338.69	38.52

-2	-2	6	3991.76	3919.49	104.48

0	-2	6	201.92	188.27	27.35

2	-2	6	3444.50	3598.03	78.96

4	-2	6	11743.61	12746.08	320.76

6	-2	6	2885.48	2986.68	106.05

8	-2	6	10207.35	9967.76	320.09

10	-2	6	223.34	142.30	63.98

12	-2	6	334.44	526.49	84.96

-13	-1	6	118.47	159.27	64.77

-11	-1	6	1512.84	1698.58	99.70

-9	-1	6	109.26	61.85	50.44

-7	-1	6	4776.81	4728.39	139.28

-5	-1	6	741.56	748.17	48.90

-3	-1	6	10157.43	9570.38	235.48

-1	-1	6	664.70	649.43	38.28

1	-1	6	3304.74	3362.77	68.84

3	-1	6	434.17	510.00	42.23

5	-1	6	8.90	-34.50	100.33

7	-1	6	11841.38	12045.85	399.41

9	-1	6	7160.10	6807.43	246.34

11	-1	6	2070.49	1866.43	127.12

-14	0	6	3375.42	3186.71	169.60

-12	0	6	73.20	-125.02	192.44

-10	0	6	20.49	106.97	43.26

-8	0	6	3935.70	3779.46	119.01

-6	0	6	1046.93	1071.19	60.62

-4	0	6	5048.32	4799.78	148.75

-2	0	6	14754.59	13452.16	393.71

0	0	6	216.30	286.61	23.93

2	0	6	33.00	81.75	28.40

4	0	6	2367.47	2253.21	83.13

6	0	6	3042.63	3059.49	107.40

8	0	6	3551.49	3538.14	139.12

10	0	6	802.03	999.58	92.71

12	0	6	1159.35	804.28	105.75

-13	1	6	18.06	106.70	162.97

-11	1	6	19.99	-9.56	58.13

-9	1	6	18.19	284.00	55.74

-7	1	6	1196.91	1213.71	69.39

-5	1	6	14606.18	14584.07	345.08

-3	1	6	7.05	-23.89	63.17

-1	1	6	445.72	422.95	25.62

1	1	6	624.50	518.20	39.60

3	1	6	1175.75	1212.47	57.98

5	1	6	4811.78	4758.93	145.12

7	1	6	4473.95	4745.27	148.92

9	1	6	5297.93	5200.99	177.50

11	1	6	1494.86	1322.88	116.95

-14	2	6	248.99	303.18	84.95

-12	2	6	1986.24	2230.98	131.11

-10	2	6	525.75	524.77	68.52

-8	2	6	2303.08	2258.14	97.43

-6	2	6	2675.81	2615.39	90.87

-4	2	6	1740.70	1795.58	68.95

-2	2	6	16432.10	15815.06	331.24

0	2	6	3723.81	3851.96	117.61

2	2	6	10642.05	10659.10	287.57

4	2	6	18793.35	19313.07	426.40

6	2	6	13578.75	14006.82	416.66

8	2	6	13111.75	13591.59	461.86

12	2	6	923.41	957.64	116.88

-13	3	6	17153.55	17752.13	519.57

-11	3	6	8099.77	7645.31	245.93

-9	3	6	21647.92	20888.49	553.11

-7	3	6	3413.02	3172.54	107.44

-5	3	6	65579.91	63466.91	1132.01

-3	3	6	45031.11	44359.11	613.80

-1	3	6	36928.27	34250.45	749.14

1	3	6	64319.36	63698.14	1052.99

3	3	6	11354.68	11422.05	329.09

5	3	6	85240.53	86738.40	1471.19

7	3	6	839.79	891.09	79.70

9	3	6	2631.89	2442.13	132.54

11	3	6	3613.17	3542.60	166.98

-12	4	6	11852.02	11958.70	360.46

-10	4	6	77.67	29.99	166.70

-8	4	6	1070.62	1063.00	80.26

-6	4	6	10080.56	10087.52	285.32

-4	4	6	13084.58	12498.24	252.91

-2	4	6	79249.23	77157.03	1213.87

0	4	6	5064.10	5174.72	151.96

2	4	6	13933.00	13165.00	358.11

4	4	6	1875.11	1813.66	80.62

6	4	6	89.99	47.78	135.38

8	4	6	823.07	1024.09	91.92

10	4	6	10.85	34.77	151.56

-11	5	6	34.27	-206.24	206.24

-9	5	6	2849.84	2881.04	138.97

-7	5	6	530.77	595.70	67.72

-5	5	6	4077.92	3784.99	83.29

-3	5	6	5978.38	5718.29	157.10

-1	5	6	1341.99	1332.60	73.40

1	5	6	389.65	662.58	53.38

3	5	6	12062.05	11310.76	366.72

5	5	6	421.85	487.56	66.39

7	5	6	119.30	130.34	59.99

9	5	6	1136.88	1273.05	101.77

11	5	6	1177.99	1088.06	120.36

-10	6	6	696.77	766.78	91.90

-8	6	6	78.29	57.60	107.77

-6	6	6	437.35	507.28	44.57

-4	6	6	2357.92	2323.16	98.23

-2	6	6	2284.27	2389.57	93.71

0	6	6	38.29	-40.35	106.97

2	6	6	357.63	362.20	51.25

4	6	6	4745.55	4759.77	149.74

6	6	6	1773.72	1792.94	108.24

8	6	6	21.40	31.85	138.55

10	6	6	1229.65	1289.02	115.85

-11	7	6	1037.14	1102.00	108.13

-9	7	6	5995.27	5935.98	205.31

-7	7	6	2756.54	2776.95	131.23

-5	7	6	1207.97	1175.56	91.96

-3	7	6	338.98	355.01	57.09

-1	7	6	94.93	22.83	113.61

1	7	6	1305.76	1395.93	91.18

3	7	6	4015.20	3975.63	143.20

5	7	6	2015.12	2108.06	114.65

7	7	6	285.95	361.34	74.34

9	7	6	1218.96	1392.39	115.06

-10	8	6	37.05	-215.26	215.26

-8	8	6	1593.17	1635.35	85.81

-6	8	6	102.24	91.05	138.83

-4	8	6	8940.49	8685.92	309.29

-2	8	6	4327.69	4566.85	157.63

0	8	6	1267.60	1299.25	89.58

2	8	6	3.71	26.54	95.29

4	8	6	79.20	0.00	172.27

6	8	6	188.55	258.83	63.71

8	8	6	1.93	74.32	139.34

-9	9	6	2443.05	2566.72	108.22

-7	9	6	6040.40	6281.66	211.70

-5	9	6	7625.14	7630.35	219.32

-3	9	6	192.62	162.47	64.51

-1	9	6	7221.29	7034.56	226.55

1	9	6	1047.70	1109.63	98.05

3	9	6	2307.65	2577.80	129.83

5	9	6	2432.07	2423.53	142.61

7	9	6	3319.32	3521.66	170.66

-8	10	6	757.16	843.02	101.72

-6	10	6	1152.29	1014.74	109.74

-4	10	6	1.74	0.00	117.05

-2	10	6	5722.55	5568.02	193.00

0	10	6	125.52	-159.27	177.32

2	10	6	2969.51	3188.63	145.62

4	10	6	1085.21	1093.35	99.37

6	10	6	638.25	654.11	104.90

-5	11	6	295.15	326.82	82.30

-3	11	6	971.63	909.63	103.87

-1	11	6	2459.89	2377.93	146.06

1	11	6	446.66	349.44	86.83

3	11	6	3031.10	3162.19	163.97

5	11	6	34.61	39.28	195.88

-4	12	6	662.90	578.96	97.47

-2	12	6	523.65	530.29	90.02

0	12	6	1656.91	1542.31	120.42

2	12	6	41.01	-39.28	188.45

-5	-15	7	1631.10	1512.50	127.59

-3	-15	7	222.59	145.21	76.99

-1	-15	7	2410.36	2349.44	145.51

1	-15	7	345.33	452.15	80.98

-8	-14	7	770.58	850.47	102.26

-6	-14	7	389.46	391.37	84.17

-4	-14	7	859.63	681.36	101.47

-2	-14	7	396.25	103.02	245.61

0	-14	7	692.67	772.09	90.57

2	-14	7	1848.22	1859.04	125.76

4	-14	7	4508.35	4369.41	196.42

-7	-13	7	10083.99	9587.41	295.34

-5	-13	7	19087.27	18054.56	589.63

-3	-13	7	14526.74	14740.91	431.77

-1	-13	7	7651.16	7358.49	241.81

1	-13	7	7943.90	7892.37	228.20

3	-13	7	9168.46	8831.20	250.36

5	-13	7	4711.42	4316.90	195.40

-10	-12	7	1984.18	1863.50	140.40

-8	-12	7	5989.91	5542.61	198.90

-6	-12	7	10618.42	9912.12	301.87

-4	-12	7	627.93	571.03	84.73

-2	-12	7	2184.33	2105.24	118.66

0	-12	7	564.56	534.61	73.57

2	-12	7	134.54	-122.37	173.08

4	-12	7	1139.50	1053.83	107.88

6	-12	7	2242.00	1932.03	143.36

-11	-11	7	12.17	-150.49	191.90

-9	-11	7	5954.00	5426.82	202.64

-7	-11	7	894.86	1032.13	87.94

-5	-11	7	38.90	79.63	138.02

-3	-11	7	69.17	50.43	142.54

-1	-11	7	3738.93	3670.03	141.54

1	-11	7	4165.82	4365.71	154.39

3	-11	7	4155.40	3964.76	158.36

5	-11	7	2125.40	2137.70	125.54

7	-11	7	413.55	494.40	85.50

-12	-10	7	2892.43	3059.15	171.65

-10	-10	7	126.96	178.91	76.98

-8	-10	7	15698.38	14459.45	516.51

-6	-10	7	182.18	50.44	167.25

-4	-10	7	8255.21	8379.05	216.33

-2	-10	7	12522.98	12958.24	411.01

0	-10	7	4591.68	4554.43	148.93

2	-10	7	663.78	636.70	74.64

4	-10	7	171.90	28.14	140.70

6	-10	7	7541.15	7014.27	234.26

8	-10	7	1960.70	1994.81	130.82

-13	-9	7	3177.05	3376.86	180.74

-11	-9	7	20393.46	22084.46	657.81

-9	-9	7	51.65	-199.61	199.61

-7	-9	7	20287.59	20379.64	543.05

-5	-9	7	3349.55	3560.71	120.21

-3	-9	7	3.24	-20.44	109.62

-1	-9	7	5509.25	5610.24	162.82

1	-9	7	2321.98	2497.27	100.36

3	-9	7	31677.44	33216.12	951.01

5	-9	7	1817.01	2023.84	112.49

7	-9	7	3833.45	3644.31	163.06

9	-9	7	185.17	174.17	52.10

-12	-8	7	23.33	159.52	78.57

-10	-8	7	454.53	422.48	85.24

-8	-8	7	309.03	297.11	62.40

-6	-8	7	7444.79	7319.04	218.65

-4	-8	7	3259.10	3490.35	111.18

-2	-8	7	1557.04	1551.66	75.02

0	-8	7	990.10	1081.23	66.18

2	-8	7	249.33	259.66	42.75

4	-8	7	158.07	240.25	53.89

6	-8	7	368.98	-84.17	188.26

8	-8	7	2035.73	2024.55	91.11

10	-8	7	1723.52	1503.57	126.01

-13	-7	7	1928.36	2155.39	140.13

-11	-7	7	43.56	29.99	69.54

-9	-7	7	3474.91	3311.80	142.03

-7	-7	7	184.10	-63.72	160.62

-5	-7	7	4497.08	4905.78	147.72

-3	-7	7	5128.17	5388.93	164.52

-1	-7	7	1043.79	1123.74	63.54

1	-7	7	1712.40	1955.22	82.22

3	-7	7	8145.32	8670.93	258.64

5	-7	7	183.18	170.97	55.22

7	-7	7	229.03	211.99	172.96

9	-7	7	2334.09	1983.97	133.54

-14	-6	7	25.61	132.71	69.54

-10	-6	7	1529.90	1392.37	101.03

-8	-6	7	13333.45	12995.93	417.47

-6	-6	7	27.15	-18.31	132.71

-4	-6	7	2098.78	1970.95	77.50

-2	-6	7	1139.43	1168.22	59.04

0	-6	7	316.44	363.81	43.82

2	-6	7	14872.32	16108.03	393.92

4	-6	7	1642.59	1797.61	81.40

6	-6	7	8934.43	8945.94	181.09

8	-6	7	7512.44	7238.86	227.37

10	-6	7	461.11	355.28	81.78

-13	-5	7	129.45	64.24	85.74

-11	-5	7	596.92	745.77	78.88

-9	-5	7	522.56	529.58	72.51

-7	-5	7	151.55	48.58	49.11

-5	-5	7	2672.43	2351.28	83.96

-3	-5	7	3674.01	3730.94	110.87

-1	-5	7	2240.41	2495.46	75.15

1	-5	7	1702.96	1864.08	72.14

3	-5	7	1609.42	1711.53	74.23

5	-5	7	1745.95	1731.50	61.03

7	-5	7	1167.97	1188.79	84.51

9	-5	7	1105.16	1026.99	98.05

11	-5	7	2755.50	2478.37	154.33

-14	-4	7	2638.15	2559.84	155.65

-12	-4	7	9.73	62.37	176.77

-10	-4	7	97.81	168.82	55.21

-8	-4	7	127.05	171.22	48.05

-6	-4	7	523.73	404.56	53.13

-4	-4	7	1516.73	1513.78	62.28

-2	-4	7	1608.10	1516.24	58.31

0	-4	7	1353.23	1367.45	58.27

2	-4	7	809.39	832.15	53.95

4	-4	7	5376.46	5789.11	122.50

6	-4	7	6103.12	6322.95	185.32

8	-4	7	2291.78	2078.87	121.07

10	-4	7	2294.19	2350.21	138.06

-13	-3	7	33.49	-68.75	181.82

-11	-3	7	264.77	322.31	60.00

-9	-3	7	2746.50	2587.64	113.19

-7	-3	7	1174.83	1140.33	74.18

-5	-3	7	11116.18	10496.34	289.90

-3	-3	7	2668.81	2500.13	78.70

-1	-3	7	2659.51	2793.25	74.45

1	-3	7	1933.54	2158.95	70.59

3	-3	7	4847.82	5050.47	108.27

5	-3	7	1273.15	1296.96	73.12

7	-3	7	2908.84	3076.86	123.31

9	-3	7	3356.12	3230.19	150.48

11	-3	7	1586.07	1241.35	118.55

-14	-2	7	818.44	1158.10	112.89

-12	-2	7	3136.79	3192.60	154.44

-10	-2	7	1752.16	1563.84	98.40

-8	-2	7	8111.84	7483.95	241.48

-6	-2	7	3578.23	3243.41	95.56

-4	-2	7	12.20	-74.58	74.58

-2	-2	7	65.39	-11.41	78.57

0	-2	7	6681.72	6967.36	211.65

2	-2	7	16959.95	17822.34	423.00

4	-2	7	182.50	233.37	44.87

6	-2	7	13975.98	14750.77	419.50

8	-2	7	6953.61	7028.88	211.83

10	-2	7	2310.73	2309.36	135.41

12	-2	7	474.12	598.51	93.73

-13	-1	7	41.06	104.31	69.54

-11	-1	7	17188.78	16400.77	530.63

-9	-1	7	16177.86	15380.49	445.82

-7	-1	7	904.55	917.42	64.32

-5	-1	7	9338.27	8368.30	259.36

-3	-1	7	315.11	223.88	29.21

-1	-1	7	201529.34	190425.09	1753.63

1	-1	7	30482.55	29704.26	537.36

3	-1	7	20061.94	19344.44	578.03

5	-1	7	26152.70	26850.19	773.99

7	-1	7	6123.69	6140.39	188.48

9	-1	7	12808.01	12128.48	387.02

11	-1	7	37.90	135.10	65.03

-14	0	7	319.50	78.32	221.42

-12	0	7	6864.29	7016.76	212.47

-10	0	7	5493.33	7393.38	214.73

-8	0	7	31399.63	29693.33	859.30

-6	0	7	384.92	374.72	48.87

-4	0	7	46859.84	42096.89	815.28

-2	0	7	101452.22	90750.45	1175.72

0	0	7	53697.29	49851.34	599.15

2	0	7	22327.06	22091.06	591.30

4	0	7	518.64	506.81	50.47

6	0	7	24411.16	24528.37	554.96

8	0	7	2867.41	2900.63	130.73

10	0	7	3296.11	3360.74	157.11

12	0	7	2593.17	2434.00	151.64

-13	1	7	508.57	581.55	81.26

-11	1	7	460.30	727.60	73.29

-9	1	7	2387.18	2451.96	111.79

-7	1	7	2510.13	2614.27	96.14

-5	1	7	9373.27	9368.22	293.28

-3	1	7	483.13	470.46	43.03

-1	1	7	2829.84	2691.62	85.77

1	1	7	8767.87	8574.87	258.93

3	1	7	47.06	67.16	36.63

5	1	7	499.57	552.17	53.65

7	1	7	161.13	49.91	141.23

9	1	7	9.02	45.39	61.05

11	1	7	637.15	731.93	99.33

-12	2	7	2237.18	2410.75	139.12

-10	2	7	732.27	819.73	78.89

-8	2	7	41.88	3.72	51.23

-6	2	7	1576.83	1575.01	76.08

-4	2	7	4302.96	4184.53	126.39

-2	2	7	9272.54	8694.41	190.51

0	2	7	975.84	1180.40	61.68

2	2	7	16.91	-15.93	94.49

4	2	7	5079.67	5274.73	155.56

6	2	7	132.68	162.99	48.58

8	2	7	823.46	894.19	84.48

10	2	7	246.67	34.78	173.36

-13	3	7	2122.01	2124.04	142.28

-11	3	7	707.83	745.82	89.78

-9	3	7	2704.77	2634.76	122.46

-7	3	7	7596.03	7797.60	224.53

-5	3	7	12334.64	11825.38	358.52

-3	3	7	712.40	685.98	50.22

-1	3	7	69.37	47.78	99.54

1	3	7	282.34	293.15	46.20

3	3	7	1438.70	1492.78	75.53

5	3	7	84.95	130.86	47.51

7	3	7	265.30	315.41	66.91

9	3	7	3174.30	2990.65	147.24

11	3	7	2821.40	2893.64	165.78

-12	4	7	4866.30	4921.98	200.24

-10	4	7	1041.20	1144.37	98.31

-8	4	7	490.92	655.95	67.98

-6	4	7	432.58	688.07	65.86

-4	4	7	4127.50	4320.79	91.54

-2	4	7	370.80	359.04	53.11

0	4	7	10976.91	10459.38	337.55

2	4	7	5725.27	5690.25	160.50

4	4	7	520.13	550.57	60.02

6	4	7	843.85	994.94	84.48

8	4	7	55.55	30.52	152.36

10	4	7	1900.09	1809.40	138.53

-11	5	7	6208.95	6463.18	224.27

-9	5	7	238.09	289.91	68.76

-7	5	7	30291.97	29233.86	670.60

-5	5	7	945.78	844.58	70.95

-3	5	7	9980.97	9467.25	275.06

-1	5	7	1595.80	1552.58	75.81

1	5	7	78.99	102.99	40.61

3	5	7	9078.32	8225.65	276.99

5	5	7	1882.93	1835.86	103.74

7	5	7	16539.59	16582.89	540.49

9	5	7	762.09	679.17	102.53

-10	6	7	6129.31	6416.56	215.18

-8	6	7	147.79	207.85	64.24

-6	6	7	59.43	-109.69	118.52

-4	6	7	873.70	735.98	74.66

-2	6	7	6562.83	6494.64	209.51

0	6	7	1621.66	1688.81	92.82

2	6	7	351.21	433.88	56.56

4	6	7	8745.65	8847.75	261.34

6	6	7	73.72	0.00	143.07

8	6	7	2258.11	1879.03	136.99

10	6	7	944.77	890.44	113.96

-11	7	7	188.55	40.88	204.14

-9	7	7	142.68	258.82	66.63

-7	7	7	119.32	56.47	82.69

-5	7	7	1716.82	1650.55	107.70

-3	7	7	87.29	76.45	132.46

-1	7	7	58.43	168.55	53.09

1	7	7	999.23	1041.90	81.31

3	7	7	57.00	134.84	50.43

5	7	7	700.43	812.77	80.48

7	7	7	87.15	121.04	71.40

9	7	7	1766.04	1528.89	129.47

-10	8	7	217.66	291.75	78.31

-8	8	7	18.33	82.74	58.96

-6	8	7	2282.65	2374.59	130.62

-4	8	7	3458.61	3410.06	147.58

-2	8	7	4126.51	4214.59	153.83

0	8	7	176.55	266.80	58.14

2	8	7	1015.95	1038.91	94.59

4	8	7	77.20	46.72	65.30

6	8	7	2093.75	2093.63	133.78

8	8	7	4142.60	4549.26	197.69

-7	9	7	6.84	18.58	64.76

-5	9	7	0.69	-33.71	161.64

-3	9	7	12.89	42.20	64.76

-1	9	7	131.51	81.76	68.22

1	9	7	3973.46	4002.58	161.23

3	9	7	4.73	-16.46	60.52

5	9	7	2471.63	2541.03	153.78

7	9	7	437.30	385.81	88.95

-6	10	7	419.90	473.16	77.27

-4	10	7	429.29	363.77	81.52

-2	10	7	2330.50	2375.06	143.12

0	10	7	717.15	725.63	88.18

2	10	7	189.12	-104.86	218.48

4	10	7	862.06	961.86	103.33

6	10	7	121.48	247.13	67.69

-5	11	7	3906.80	3926.41	183.26

-3	11	7	52.88	31.85	66.09

-1	11	7	61.76	-231.19	231.19

1	11	7	1084.12	1193.73	110.26

3	11	7	196.06	233.61	82.56

0	12	7	2405.67	2527.74	153.21

-5	-15	8	2413.47	2421.19	147.90

-3	-15	8	4136.62	3922.76	182.78

1	-15	8	86.08	-159.53	178.37

-8	-14	8	2540.89	2710.63	155.10

-6	-14	8	3701.74	3831.65	177.92

-4	-14	8	2673.32	2736.60	151.15

-2	-14	8	5060.87	4741.48	188.30

0	-14	8	503.36	458.07	96.39

2	-14	8	2826.06	2837.64	156.21

4	-14	8	4531.19	4418.40	200.15

-9	-13	8	995.14	906.97	110.25

-7	-13	8	6910.49	6827.45	224.44

-5	-13	8	4.22	0.00	179.95

-3	-13	8	8519.80	8159.82	226.75

-1	-13	8	22.85	63.70	119.44

1	-13	8	816.57	907.93	94.57

3	-13	8	7661.56	7502.14	260.14

5	-13	8	1921.96	1721.61	135.60

-10	-12	8	1890.50	1564.20	141.98

-8	-12	8	478.55	581.80	87.36

-6	-12	8	1.26	-135.10	135.10

-4	-12	8	6109.71	5967.61	188.07

-2	-12	8	633.99	609.55	79.41

0	-12	8	9360.38	8992.71	251.42

2	-12	8	1743.92	1645.34	115.93

4	-12	8	95.85	69.28	229.34

6	-12	8	262.19	291.23	76.99

-11	-11	8	8.81	-270.46	270.46

-9	-11	8	3620.14	3572.81	164.88

-7	-11	8	400.02	376.52	70.37

-5	-11	8	94.07	81.49	58.66

-3	-11	8	4.17	17.25	46.98

-1	-11	8	246.15	212.13	60.00

1	-11	8	6724.60	6732.55	191.44

3	-11	8	7.77	90.51	138.02

5	-11	8	1907.35	1843.06	126.31

7	-11	8	673.94	677.50	104.37

-10	-10	8	1069.34	1064.66	107.08

-8	-10	8	1997.54	1712.66	124.48

-6	-10	8	2855.72	2716.31	125.95

-4	-10	8	2197.46	2070.36	112.83

-2	-10	8	1623.61	1445.12	95.74

0	-10	8	25.35	28.14	45.12

2	-10	8	2880.20	2958.68	132.88

4	-10	8	1195.31	1340.20	99.92

6	-10	8	5610.21	5633.93	195.63

8	-10	8	1473.74	1258.99	119.87

-13	-9	8	1090.23	1193.71	120.89

-11	-9	8	13.36	-231.18	231.18

-9	-9	8	744.50	831.42	91.38

-7	-9	8	3.54	-133.24	133.24

-5	-9	8	3.59	64.50	45.39

-3	-9	8	15.90	33.44	40.61

-1	-9	8	959.81	1005.05	64.84

1	-9	8	5678.11	5970.19	198.85

3	-9	8	3715.70	3720.06	143.41

5	-9	8	5574.14	5377.46	180.75

7	-9	8	86.73	175.99	68.48

9	-9	8	68.37	8.32	70.71

-12	-8	8	725.65	788.84	103.59

-10	-8	8	281.03	234.43	77.52

-8	-8	8	1105.34	1280.41	94.34

-6	-8	8	42.87	78.83	43.27

-4	-8	8	518.82	508.10	54.98

-2	-8	8	3181.91	3322.72	104.23

0	-8	8	382.51	436.57	51.52

2	-8	8	658.14	611.24	62.16

4	-8	8	4046.83	4369.03	150.13

6	-8	8	6225.05	5967.32	191.02

8	-8	8	573.47	545.68	60.02

-13	-7	8	230.83	12.48	89.20

-11	-7	8	1010.48	839.06	105.21

-9	-7	8	305.20	204.71	73.81

-7	-7	8	8244.64	7244.41	223.92

-5	-7	8	7310.29	7862.80	242.35

-3	-7	8	282.32	284.11	48.86

-1	-7	8	5545.64	5926.07	174.73

1	-7	8	1709.84	1689.70	82.74

3	-7	8	1362.42	1463.14	79.23

5	-7	8	151.03	-25.22	149.99

7	-7	8	69.70	103.62	40.98

9	-7	8	2352.71	2063.18	140.19

-14	-6	8	45.97	120.77	208.89

-12	-6	8	335.33	65.31	257.28

-10	-6	8	961.89	913.74	89.27

-8	-6	8	3664.46	3650.78	133.84

-6	-6	8	3881.93	3489.21	120.35

-4	-6	8	1918.32	1831.65	79.59

-2	-6	8	12771.09	13201.42	346.79

0	-6	8	463.22	504.92	54.18

2	-6	8	488.42	496.94	51.00

4	-6	8	410.28	541.73	58.69

6	-6	8	8930.14	9044.41	185.77

8	-6	8	890.10	906.69	91.39

10	-6	8	3953.10	4032.89	181.68

-13	-5	8	321.31	142.57	225.41

-11	-5	8	3543.83	3315.24	142.00

-9	-5	8	239.69	221.95	59.47

-7	-5	8	15436.82	14181.83	396.59

-5	-5	8	183.57	146.82	47.52

-3	-5	8	40.44	-14.86	71.40

-1	-5	8	14326.94	14872.51	350.73

1	-5	8	20493.73	21428.07	639.56

3	-5	8	54103.97	57482.82	1131.77

5	-5	8	50.51	60.00	68.35

7	-5	8	6102.71	5845.95	182.49

9	-5	8	1340.29	1473.95	111.62

11	-5	8	2997.55	2603.35	156.22

-14	-4	8	7905.51	7805.53	251.04

-12	-4	8	2062.96	2188.42	128.20

-10	-4	8	1711.04	1591.87	109.56

-8	-4	8	27015.32	25296.65	553.96

-6	-4	8	34981.33	32454.46	813.17

-4	-4	8	33293.28	31748.28	733.20

-2	-4	8	21684.77	21453.28	576.18

0	-4	8	109304.65	113995.03	1433.80

2	-4	8	43699.15	45634.00	917.69

4	-4	8	11013.75	10977.11	318.49

6	-4	8	1227.01	1254.86	87.98

8	-4	8	9013.02	8936.20	247.56

10	-4	8	16915.62	16021.58	480.80

-13	-3	8	457.82	420.87	86.03

-11	-3	8	1610.21	1577.71	107.41

-9	-3	8	8648.12	8360.62	242.18

-7	-3	8	6307.84	5904.79	163.59

-5	-3	8	13489.04	13171.71	338.02

-3	-3	8	8834.98	8546.84	254.68

-1	-3	8	2204.00	2053.36	72.48

1	-3	8	6.00	-27.60	34.24

3	-3	8	3043.77	3156.75	70.60

5	-3	8	2363.60	2413.84	97.97

7	-3	8	3139.81	3053.23	130.78

9	-3	8	11.44	-158.72	158.72

11	-3	8	1536.34	1280.85	127.31

-14	-2	8	348.56	278.78	88.68

-12	-2	8	2543.86	2571.60	134.65

-10	-2	8	2015.51	2016.47	113.06

-8	-2	8	886.88	839.69	68.29

-6	-2	8	6.77	0.00	109.88

-4	-2	8	1023.81	922.33	56.63

-2	-2	8	639.39	608.24	43.84

0	-2	8	17759.86	18270.99	526.39

2	-2	8	1358.39	1315.26	45.88

4	-2	8	3467.08	3522.47	108.01

6	-2	8	388.64	290.24	61.07

8	-2	8	384.06	0.00	186.40

10	-2	8	3785.11	3728.30	171.55

-13	-1	8	374.18	457.74	89.48

-11	-1	8	2192.02	2410.54	122.91

-9	-1	8	1561.08	1338.35	95.46

-7	-1	8	1321.91	1444.37	76.05

-5	-1	8	17232.50	16409.13	380.15

-3	-1	8	61.35	81.76	33.18

-1	-1	8	732.90	662.55	46.77

1	-1	8	11508.96	11138.16	218.50

3	-1	8	579.47	591.33	54.72

5	-1	8	246.34	151.60	51.24

7	-1	8	228.89	249.29	56.28

9	-1	8	1528.38	1375.92	112.71

11	-1	8	736.02	748.19	93.76

-14	0	8	702.31	646.97	109.95

-12	0	8	9127.01	9701.75	308.53

-10	0	8	1148.05	1091.72	88.23

-8	0	8	33902.78	32379.77	916.88

-6	0	8	2407.04	2382.61	91.35

-4	0	8	4277.73	4045.70	110.64

-2	0	8	360.25	316.04	45.15

0	0	8	3025.77	2787.63	62.21

2	0	8	14330.27	13816.94	357.47

4	0	8	1531.66	1543.16	76.07

6	0	8	16872.20	15772.35	477.82

8	0	8	642.76	628.41	80.48

10	0	8	64.78	-142.54	219.51

-13	1	8	1880.54	2213.24	140.12

-11	1	8	97.52	92.64	160.33

-9	1	8	5560.15	5184.38	161.60

-7	1	8	5954.58	6206.26	171.98

-5	1	8	1332.69	1311.32	71.00

-3	1	8	39570.22	37941.90	814.83

-1	1	8	24194.47	22514.00	441.74

1	1	8	8568.37	7994.12	224.02

3	1	8	238.17	216.92	46.20

5	1	8	92.99	-22.30	132.19

7	1	8	5314.24	5352.63	171.13

9	1	8	465.80	383.97	77.01

11	1	8	7167.05	7079.02	246.85

-12	2	8	669.36	692.66	95.08

-10	2	8	7150.32	7331.17	210.20

-8	2	8	1659.25	1571.43	97.07

-6	2	8	7096.98	6755.24	204.94

-4	2	8	6348.68	5934.31	204.91

-2	2	8	2229.36	1986.92	56.65

0	2	8	3478.18	3241.02	99.79

2	2	8	1819.93	1550.05	76.11

4	2	8	20403.43	21052.36	512.44

6	2	8	394.40	346.00	61.34

8	2	8	608.23	716.28	85.25

10	2	8	791.32	727.52	105.45

-13	3	8	59.37	120.51	208.63

-11	3	8	215.30	207.07	70.09

-9	3	8	1155.65	1121.20	90.09

-7	3	8	4092.74	4228.51	139.49

-5	3	8	568.22	557.26	55.25

-3	3	8	334.34	367.80	48.46

-1	3	8	1970.07	1904.98	80.38

1	3	8	1002.42	895.97	64.85

3	3	8	1.44	0.00	104.04

5	3	8	4816.72	4599.21	156.15

7	3	8	1046.51	1000.94	99.11

9	3	8	1358.42	1399.80	120.13

-12	4	8	328.27	77.26	218.24

-10	4	8	150.87	97.95	70.61

-8	4	8	326.43	82.57	125.85

-6	4	8	20.76	48.04	107.23

-4	4	8	3663.43	3594.81	131.33

-2	4	8	4200.68	4115.18	131.32

0	4	8	2428.55	2447.09	96.93

2	4	8	703.17	735.87	62.43

4	4	8	114.81	-48.84	129.28

6	4	8	1629.33	1606.21	103.70

8	4	8	5.11	-164.29	164.29

10	4	8	9401.55	9363.02	277.60

-11	5	8	332.68	350.46	87.08

-9	5	8	101.08	123.17	61.32

-7	5	8	474.80	413.47	73.03

-5	5	8	6.71	28.23	69.27

-3	5	8	12.03	-135.90	135.90

-1	5	8	351.86	292.62	55.23

1	5	8	1.24	-45.65	155.27

3	5	8	388.18	411.58	58.42

5	5	8	185.51	159.81	57.08

7	5	8	12277.34	12343.66	392.53

9	5	8	3960.88	3943.21	191.27

-10	6	8	393.88	382.08	81.78

-8	6	8	799.79	799.02	93.77

-6	6	8	211.82	200.29	46.33

-4	6	8	5315.39	5198.63	164.48

-2	6	8	2036.65	1875.67	102.70

0	6	8	45.03	28.67	52.02

2	6	8	413.04	352.38	67.18

4	6	8	1084.01	1084.70	89.28

6	6	8	1651.38	1781.53	113.79

8	6	8	2151.92	2209.56	143.62

-9	7	8	155.04	36.90	184.76

-7	7	8	289.16	216.17	52.84

-5	7	8	2122.49	2075.95	118.11

-3	7	8	1.67	-55.21	129.52

-1	7	8	592.18	583.77	71.98

1	7	8	477.32	468.44	68.51

3	7	8	509.19	491.82	76.75

5	7	8	7482.89	7570.49	221.14

7	7	8	4047.28	4117.99	179.84

-8	8	8	3549.62	3735.77	204.38

-6	8	8	3247.38	3534.66	161.62

-4	8	8	2714.77	2712.64	142.92

-2	8	8	18443.89	18553.99	575.34

0	8	8	2815.53	3049.86	139.76

2	8	8	15230.50	15805.46	446.36

4	8	8	10953.46	10933.15	331.06

6	8	8	10703.31	11374.80	354.14

-7	9	8	1340.67	1537.88	128.36

-5	9	8	14584.17	15022.12	387.52

-3	9	8	5909.81	5810.16	199.42

-1	9	8	4558.51	4525.66	182.37

1	9	8	7670.12	7782.14	232.39

3	9	8	353.92	366.93	86.29

5	9	8	8177.22	8151.15	252.19

-6	10	8	584.46	679.03	103.83

-4	10	8	188.44	113.35	217.15

-2	10	8	1957.89	2051.24	134.55

0	10	8	9378.33	10056.15	299.11

2	10	8	12.25	-187.39	187.39

4	10	8	2887.62	3068.63	165.53

-3	11	8	2633.09	2630.99	155.37

-1	11	8	53.92	39.81	143.33

1	11	8	90.08	6.64	71.14

-5	-15	9	140.37	-26.28	82.56

-3	-15	9	1608.00	1606.30	122.27

-1	-15	9	30.30	26.01	63.17

1	-15	9	499.23	582.32	94.27

-8	-14	9	195.26	-245.02	245.02

-6	-14	9	441.92	549.38	86.03

-4	-14	9	684.12	622.55	91.89

-2	-14	9	62.26	-71.14	166.96

0	-14	9	1319.44	1302.98	106.03

2	-14	9	0.00	38.49	58.66

-9	-13	9	1089.86	896.95	114.24

-7	-13	9	21.92	-35.83	230.12

-5	-13	9	1744.82	1801.31	128.42

-3	-13	9	104.28	146.26	68.22

-1	-13	9	4144.64	4145.16	170.84

1	-13	9	1565.07	1672.57	117.76

3	-13	9	5329.39	4817.83	196.86

5	-13	9	6381.30	5607.29	221.84

-10	-12	9	712.42	789.87	104.38

-8	-12	9	33.64	81.22	65.56

-6	-12	9	2546.06	2495.01	136.25

-4	-12	9	428.48	464.16	77.80

-2	-12	9	1544.27	1749.03	109.26

0	-12	9	335.36	304.01	66.91

2	-12	9	896.18	728.70	93.51

4	-12	9	1935.19	1918.01	129.76

-11	-11	9	1808.39	1861.30	140.64

-9	-11	9	2.42	68.48	174.38

-7	-11	9	2884.33	2942.99	144.82

-5	-11	9	3086.46	2785.31	140.88

-3	-11	9	3024.34	2907.31	132.89

-1	-11	9	24.14	-80.95	123.69

1	-11	9	467.22	405.23	74.89

3	-11	9	355.00	329.77	75.41

5	-11	9	1944.17	1815.41	124.98

7	-11	9	84.79	40.08	200.14

-12	-10	9	258.44	164.86	95.84

-10	-10	9	2421.32	2402.95	145.79

-8	-10	9	552.55	716.78	86.58

-6	-10	9	3149.56	3296.62	133.97

-4	-10	9	338.72	381.02	62.13

-2	-10	9	1843.06	1930.32	105.87

0	-10	9	54.96	33.44	54.68

2	-10	9	860.70	902.48	78.11

4	-10	9	6269.09	6038.09	192.07

6	-10	9	89.19	111.22	67.42

8	-10	9	2145.45	1895.58	139.35

-13	-9	9	677.68	729.55	109.42

-11	-9	9	662.54	596.78	103.31

-9	-9	9	358.44	420.58	81.51

-7	-9	9	319.96	399.86	65.05

-5	-9	9	447.53	491.55	66.39

-3	-9	9	1131.39	1180.11	82.13

-1	-9	9	3032.77	3192.72	122.02

1	-9	9	8280.33	8598.12	283.04

3	-9	9	4687.65	4776.65	163.29

5	-9	9	4829.20	4490.11	173.38

7	-9	9	1828.05	1863.32	128.95

-12	-8	9	5380.78	5265.94	208.35

-10	-8	9	631.52	636.62	90.30

-8	-8	9	1795.93	1858.50	109.04

-6	-8	9	15731.91	15385.93	468.48

-4	-8	9	33598.30	33462.53	906.63

-2	-8	9	30889.87	31620.28	882.01

0	-8	9	11457.43	11785.75	387.82

2	-8	9	18190.45	19273.61	500.42

4	-8	9	27924.25	27303.85	653.10

6	-8	9	1503.83	1493.95	114.57

8	-8	9	2482.47	2271.20	98.86

-13	-7	9	285.34	434.34	87.61

-11	-7	9	2418.63	2452.34	139.15

-9	-7	9	2120.16	1933.87	116.26

-7	-7	9	14720.30	14615.98	444.14

-5	-7	9	32965.25	33097.96	876.58

-3	-7	9	9817.99	9676.42	338.16

-1	-7	9	5102.40	5564.29	156.10

1	-7	9	7574.30	8060.28	216.87

3	-7	9	671.63	677.64	76.24

5	-7	9	1804.20	1996.48	110.37

7	-7	9	3533.03	3408.84	112.28

9	-7	9	8763.01	7635.25	254.20

-14	-6	9	1185.62	1219.84	124.61

-12	-6	9	553.13	541.22	91.62

-10	-6	9	1712.04	1658.47	110.62

-8	-6	9	5760.61	5568.88	166.49

-6	-6	9	438.75	415.35	53.91

-4	-6	9	9593.99	9411.50	257.20

-2	-6	9	991.64	892.31	63.79

0	-6	9	2481.44	2738.19	94.29

2	-6	9	3638.92	3626.33	114.15

4	-6	9	67.52	-70.61	108.03

6	-6	9	508.54	401.41	51.26

8	-6	9	14.05	-62.37	62.37

10	-6	9	1925.41	1690.75	128.42

-13	-5	9	4551.60	4370.03	195.39

-11	-5	9	118.25	0.00	162.99

-9	-5	9	1113.72	1102.64	87.17

-7	-5	9	16875.56	16278.04	444.97

-5	-5	9	120.64	73.27	124.24

-3	-5	9	1100.60	1080.47	65.40

-1	-5	9	8341.90	8414.32	232.77

1	-5	9	21076.42	21450.95	469.12

3	-5	9	2141.65	2159.37	94.49

5	-5	9	670.87	630.16	50.90

7	-5	9	1126.08	1220.51	93.01

9	-5	9	19.90	-35.57	147.04

-14	-4	9	12050.23	12713.84	393.37

-12	-4	9	697.47	598.14	95.35

-10	-4	9	9339.61	9408.52	277.80

-8	-4	9	19616.49	19928.62	508.01

-6	-4	9	329.50	364.59	53.90

-4	-4	9	28211.95	25455.52	689.34

-2	-4	9	25817.85	25081.82	672.85

0	-4	9	18814.08	19872.95	428.38

2	-4	9	1362.66	1345.34	72.07

4	-4	9	68.77	55.47	43.67

6	-4	9	11156.29	11068.57	333.24

8	-4	9	746.79	806.68	95.89

10	-4	9	1466.55	1537.53	125.45

-13	-3	9	387.44	468.37	84.43

-11	-3	9	6166.29	6492.93	200.62

-9	-3	9	7349.89	7370.39	206.40

-7	-3	9	5111.80	4703.99	139.75

-5	-3	9	6810.91	6228.65	179.88

-3	-3	9	464.09	435.34	46.75

-1	-3	9	4901.32	4821.73	147.39

1	-3	9	665.48	660.23	53.93

3	-3	9	24708.80	25359.86	437.62

5	-3	9	10737.95	10642.75	312.94

7	-3	9	51.10	28.14	51.49

-14	-2	9	410.78	391.37	87.36

-12	-2	9	3159.57	3020.90	149.63

-10	-2	9	3017.60	2829.46	135.81

-8	-2	9	4066.49	4010.70	136.05

-6	-2	9	13532.37	13406.83	383.43

-4	-2	9	900.82	726.13	59.27

-2	-2	9	2009.78	1838.12	73.76

0	-2	9	69.61	123.17	35.30

2	-2	9	5429.39	5535.03	128.67

4	-2	9	5793.94	5980.56	172.47

6	-2	9	1833.32	1762.35	102.93

8	-2	9	3399.29	3367.10	152.88

10	-2	9	833.65	747.73	101.47

-13	-1	9	828.72	667.78	99.61

-11	-1	9	89.13	167.23	52.03

-9	-1	9	55.62	0.00	123.69

-7	-1	9	3026.91	2934.55	107.65

-5	-1	9	7188.81	6712.72	185.85

-3	-1	9	770.73	715.37	54.21

-1	-1	9	1188.14	1046.65	59.30

1	-1	9	6.19	-26.65	26.65

3	-1	9	262.82	314.63	42.22

5	-1	9	3343.66	3029.98	128.71

7	-1	9	1435.81	1343.50	102.34

9	-1	9	3650.69	3763.98	164.61

-12	0	9	13.98	5.57	57.86

-10	0	9	343.58	413.94	64.79

-8	0	9	2809.95	2837.05	120.37

-6	0	9	1684.09	1487.57	79.54

-4	0	9	75.75	34.51	106.71

-2	0	9	137.60	48.85	140.97

0	0	9	3912.65	3859.21	79.14

2	0	9	7312.38	7053.11	197.88

4	0	9	463.66	454.13	61.35

6	0	9	1421.49	1634.41	103.68

8	0	9	337.22	362.95	67.97

10	0	9	2340.39	2300.07	142.04

-13	1	9	1242.97	1339.78	113.46

-11	1	9	345.38	64.52	182.41

-9	1	9	1563.37	1336.84	98.38

-5	1	9	1277.59	1251.49	72.32

-3	1	9	1433.49	1390.49	70.48

-1	1	9	2696.54	2687.86	64.51

1	1	9	127.89	114.95	45.39

3	1	9	2346.51	2400.02	95.84

5	1	9	663.17	673.09	75.70

7	1	9	4963.20	5039.19	170.49

9	1	9	4553.84	4554.80	176.21

-12	2	9	51.08	-109.62	228.27

-10	2	9	1007.06	789.91	103.35

-8	2	9	36.07	-25.75	123.42

-6	2	9	1208.05	1157.64	84.26

-4	2	9	7735.40	7737.69	251.81

-2	2	9	3501.65	3397.27	75.16

0	2	9	1524.16	1504.37	76.07

2	2	9	560.59	571.60	56.31

4	2	9	1203.61	1226.93	88.78

6	2	9	34.04	-161.38	161.38

8	2	9	783.93	933.40	91.11

10	2	9	1931.92	1901.90	138.00

-11	3	9	34.42	70.07	178.90

-9	3	9	1026.40	954.41	93.53

-7	3	9	98.59	80.43	56.01

-5	3	9	614.62	656.88	67.20

-3	3	9	10.36	2.07	70.59

-1	3	9	136.78	20.44	114.15

1	3	9	67.66	128.74	33.45

3	3	9	44.33	-138.29	138.29

5	3	9	2105.30	2213.69	116.26

7	3	9	8369.64	8287.53	225.38

9	3	9	5617.55	5156.19	208.65

-12	4	9	7244.99	7499.88	248.46

-10	4	9	453.29	495.49	79.40

-8	4	9	16617.31	15663.92	430.71

-6	4	9	90.02	81.23	50.43

-4	4	9	334.52	342.70	40.09

-2	4	9	8387.22	8259.72	230.37

0	4	9	8092.63	8217.13	232.95

2	4	9	23663.35	24936.96	584.05

4	4	9	4452.29	4763.29	159.24

6	4	9	12533.01	13186.07	398.67

8	4	9	4044.34	4114.41	177.72

-11	5	9	15107.30	15215.42	473.59

-9	5	9	11835.02	11611.41	340.98

-7	5	9	382.09	355.54	72.49

-5	5	9	14083.66	14154.21	295.97

-3	5	9	4612.69	4574.73	154.23

-1	5	9	64775.34	66995.57	1392.74

1	5	9	10386.37	11022.07	326.07

3	5	9	7511.00	6762.77	242.72

5	5	9	5559.53	5521.44	187.93

7	5	9	2735.46	3222.44	157.28

9	5	9	3480.10	3806.91	185.58

-10	6	9	457.08	600.63	87.36

-8	6	9	6726.19	6717.04	216.67

-6	6	9	353.03	408.86	52.65

-4	6	9	3334.10	2936.82	134.52

-2	6	9	3253.91	3211.72	137.45

0	6	9	399.05	408.66	67.18

2	6	9	1182.58	1262.88	99.39

4	6	9	3398.63	3242.75	145.69

6	6	9	1059.22	1250.34	110.00

8	6	9	2051.11	1904.22	149.44

-9	7	9	5.52	-77.77	182.34

-7	7	9	147.68	84.71	67.31

-5	7	9	1576.10	1665.50	119.63

-3	7	9	1708.58	1684.43	113.80

-1	7	9	7129.95	6876.82	248.16

1	7	9	785.58	885.63	90.05

3	7	9	65.63	16.19	65.03

5	7	9	1240.53	1370.93	106.29

7	7	9	820.99	765.25	104.39

-8	8	9	753.37	860.13	190.70

-6	8	9	684.50	584.83	96.94

-4	8	9	2785.42	2618.62	142.92

-2	8	9	40.60	0.00	138.02

0	8	9	408.59	477.95	75.94

2	8	9	283.10	352.04	80.18

4	8	9	8630.55	8610.64	251.27

6	8	9	41.90	-39.55	162.97

-7	9	9	1332.70	1367.49	127.55

-5	9	9	420.53	37.97	230.21

-3	9	9	2693.22	2758.13	151.68

-1	9	9	23.41	106.43	162.70

1	9	9	2278.36	2303.26	142.84

3	9	9	6.87	6.37	67.15

5	9	9	728.40	627.60	95.61

-4	10	9	4204.94	4174.22	196.36

-2	10	9	1433.62	1655.21	121.72

0	10	9	6556.55	7385.55	237.38

2	10	9	427.82	490.15	93.73

-5	-15	10	1434.80	1363.90	119.33

-3	-15	10	1023.46	772.29	107.86

-1	-15	10	18.58	73.26	70.87

-8	-14	10	2255.70	2214.92	149.20

-6	-14	10	2607.52	2626.04	151.66

-4	-14	10	66.49	36.63	160.06

-2	-14	10	1099.75	944.02	108.40

0	-14	10	2592.83	2519.36	146.34

2	-14	10	2.59	-197.74	197.74

-9	-13	10	1.65	26.28	72.99

-7	-13	10	2416.04	2328.54	151.10

-5	-13	10	270.91	382.83	78.05

-3	-13	10	1302.95	1245.89	108.70

-1	-13	10	113.85	-33.71	161.92

1	-13	10	1076.06	1026.90	105.21

-10	-12	10	2234.34	2541.02	150.80

-6	-12	10	14.30	-205.70	205.70

-4	-12	10	4255.99	4279.42	169.28

-2	-12	10	19852.32	19323.44	598.25

0	-12	10	7169.14	7425.71	217.36

2	-12	10	2054.61	2024.45	130.05

4	-12	10	1902.61	1893.16	134.01

-11	-11	10	3522.40	3439.24	187.46

-9	-11	10	3461.60	3372.82	176.30

-7	-11	10	5352.86	5218.38	188.41

-5	-11	10	19179.09	18931.40	568.66

-3	-11	10	20948.06	20924.29	582.14

-1	-11	10	8888.12	8896.39	281.89

1	-11	10	3486.00	3344.49	148.38

3	-11	10	4123.15	4239.68	173.77

5	-11	10	4630.25	4627.85	190.61

-12	-10	10	4885.85	4579.92	212.75

-10	-10	10	19.48	64.50	82.28

-8	-10	10	4342.40	4319.31	167.70

-6	-10	10	3714.25	3858.55	150.57

-4	-10	10	539.84	586.40	79.94

-2	-10	10	264.91	243.73	64.25

0	-10	10	1572.89	1702.73	101.83

2	-10	10	2760.00	2536.90	132.04

4	-10	10	828.02	706.87	91.38

6	-10	10	245.87	319.11	71.41

-11	-9	10	1430.62	1522.67	129.17

-9	-9	10	5861.89	5833.85	201.07

-7	-9	10	10619.57	10836.24	339.67

-5	-9	10	882.07	780.60	81.83

-3	-9	10	10528.24	10591.16	316.05

-1	-9	10	1803.80	1792.50	105.07

1	-9	10	37.82	-152.36	152.36

3	-9	10	11.86	-42.47	54.94

5	-9	10	1299.58	1276.74	105.51

7	-9	10	8802.66	8478.58	248.87

-12	-8	10	52.10	-74.59	252.96

-10	-8	10	20086.10	20753.07	612.55

-6	-8	10	11751.97	11614.93	333.40

-4	-8	10	5340.19	5417.52	157.90

-2	-8	10	3098.35	3451.91	115.64

0	-8	10	4236.63	4390.72	142.47

2	-8	10	2908.95	3049.05	127.83

4	-8	10	19749.82	20414.04	580.54

6	-8	10	1099.85	1119.70	108.68

8	-8	10	587.25	660.55	61.02

-13	-7	10	8040.69	7988.06	264.98

-11	-7	10	7416.34	7657.62	230.21

-9	-7	10	445.07	456.21	74.88

-7	-7	10	4786.38	4423.88	150.27

-5	-7	10	1476.15	1601.07	85.89

-3	-7	10	13484.55	14522.14	410.54

-1	-7	10	13.28	-8.76	39.28

1	-7	10	7435.52	7972.12	227.70

3	-7	10	6672.65	6888.47	203.55

5	-7	10	439.69	463.90	69.04

7	-7	10	1044.93	955.87	107.74

9	-7	10	5338.84	5032.75	204.03

-12	-6	10	3738.96	3853.96	171.81

-10	-6	10	1400.96	1393.91	110.84

-8	-6	10	1856.97	1803.94	105.07

-6	-6	10	3298.16	3284.38	114.07

-4	-6	10	41.86	19.91	130.86

-2	-6	10	509.35	475.43	53.92

0	-6	10	378.75	397.53	54.44

2	-6	10	2912.72	3125.23	122.27

4	-6	10	1796.50	1885.42	105.32

6	-6	10	2209.78	2021.63	85.30

8	-6	10	1002.77	1057.38	101.49

-13	-5	10	2269.72	2291.44	143.90

-11	-5	10	408.52	453.79	76.47

-9	-5	10	1303.02	1501.54	102.07

-7	-5	10	1789.22	1563.58	94.17

-5	-5	10	2742.60	2826.75	102.83

-3	-5	10	4.07	-23.89	41.94

-1	-5	10	207.90	211.87	49.12

1	-5	10	3748.48	3841.46	126.44

3	-5	10	616.40	595.52	67.20

5	-5	10	90.56	-53.09	154.49

7	-5	10	751.15	731.52	94.56

9	-5	10	4030.15	3467.92	178.50

-14	-4	10	1128.91	1324.99	119.83

-12	-4	10	15.10	0.00	185.80

-10	-4	10	245.88	257.52	73.81

-8	-4	10	4167.34	3744.16	144.57

-6	-4	10	788.83	790.17	61.64

-4	-4	10	0.60	-117.58	117.58

-2	-4	10	27.79	111.75	41.94

0	-4	10	811.19	756.25	61.65

2	-4	10	2634.00	2664.70	100.14

4	-4	10	4488.50	4560.94	105.76

6	-4	10	9008.50	8645.94	237.70

8	-4	10	3.67	-166.15	166.15

10	-4	10	1221.40	1374.53	119.30

-13	-3	10	658.26	570.21	105.44

-11	-3	10	480.15	497.11	80.20

-9	-3	10	226.45	273.98	56.81

-7	-3	10	5624.66	4907.49	156.10

-5	-3	10	22.13	38.75	86.53

-3	-3	10	241.13	275.34	41.69

-1	-3	10	810.55	541.56	57.13

1	-3	10	4927.48	4978.94	135.22

3	-3	10	150.77	32.33	79.64

5	-3	10	4325.62	4324.72	153.64

7	-3	10	2008.17	2019.23	118.09

9	-3	10	1405.82	1354.90	119.07

-14	-2	10	2349.40	2581.88	158.79

-12	-2	10	774.69	918.51	98.54

-10	-2	10	1.05	-57.60	152.62

-8	-2	10	2525.82	2510.40	112.08

-6	-2	10	1596.83	1620.58	80.86

-4	-2	10	119.75	55.75	132.47

-2	-2	10	17466.25	15970.07	396.49

0	-2	10	6.55	36.63	93.69

2	-2	10	749.50	733.18	43.00

4	-2	10	656.21	657.16	69.33

6	-2	10	4396.21	4228.55	155.21

8	-2	10	85.86	39.02	65.83

10	-2	10	470.32	464.41	98.25

-13	-1	10	781.46	723.79	99.60

-11	-1	10	1089.54	1239.28	96.45

-9	-1	10	85.64	156.61	54.68

-7	-1	10	2588.60	2511.41	116.62

-5	-1	10	5940.16	5796.72	164.54

-3	-1	10	2075.83	1899.89	84.65

-1	-1	10	6.61	-72.99	93.16

1	-1	10	840.27	733.78	44.81

3	-1	10	0.72	63.17	37.42

5	-1	10	519.21	394.11	68.78

7	-1	10	5168.60	4695.95	170.24

9	-1	10	5691.41	5066.02	204.14

-12	0	10	12.37	-35.57	191.90

-10	0	10	827.39	928.97	88.99

-8	0	10	8577.34	8264.90	252.75

-6	0	10	721.27	580.47	63.23

-4	0	10	2453.62	2295.51	90.01

-2	0	10	1487.25	1502.73	77.66

0	0	10	5191.48	5450.45	103.01

2	0	10	11043.52	10909.07	300.40

4	0	10	14225.93	14179.01	457.65

6	0	10	7428.45	7137.30	209.20

8	0	10	213.42	28.41	77.25

10	0	10	5356.81	5359.17	213.10

-13	1	10	2027.56	1956.55	155.02

-11	1	10	7068.66	7176.15	220.76

-9	1	10	987.27	944.83	90.87

-7	1	10	35099.32	33997.13	701.95

-5	1	10	8958.94	8552.68	275.13

-3	1	10	8848.76	8547.51	260.21

-1	1	10	35430.69	34397.48	626.71

1	1	10	42698.62	43079.02	1031.33

3	1	10	44240.21	44149.33	1117.47

7	1	10	9702.81	9139.96	265.33

9	1	10	3394.25	3784.85	174.93

-12	2	10	61.35	76.44	72.99

-10	2	10	233.15	162.47	77.25

-8	2	10	7040.86	6766.71	211.55

-6	2	10	8255.01	7989.87	243.87

-4	2	10	7736.15	7448.52	221.89

-2	2	10	3839.58	3789.27	84.49

0	2	10	15573.08	15161.86	447.90

2	2	10	265.19	282.23	60.00

4	2	10	14.92	53.08	47.25

8	2	10	1359.13	1391.00	120.39

-11	3	10	1327.96	1301.65	110.82

-9	3	10	2053.63	1820.84	119.69

-7	3	10	646.28	503.32	77.82

-5	3	10	409.73	385.84	62.14

-3	3	10	324.89	378.02	67.18

-1	3	10	8630.71	9200.66	284.04

1	3	10	4457.42	4569.70	151.83

3	3	10	4170.75	4191.46	147.47

5	3	10	290.67	199.66	69.30

7	3	10	31.34	0.00	168.01

9	3	10	1161.66	1025.33	126.21

-10	4	10	75.62	36.10	179.97

-8	4	10	39.65	31.59	137.23

-6	4	10	159.43	37.16	63.45

-4	4	10	7892.35	7567.56	445.08

-2	4	10	130.90	168.83	50.17

0	4	10	320.76	358.45	60.80

2	4	10	608.14	572.90	73.31

4	4	10	3040.53	3133.72	137.93

6	4	10	34.32	33.18	144.13

8	4	10	1818.55	1881.52	132.67

-11	5	10	3741.28	4100.97	186.42

-9	5	10	1355.34	1407.74	109.76

-7	5	10	2571.83	2150.97	134.39

-5	5	10	4130.61	4062.93	110.65

-3	5	10	239.83	349.65	63.72

-1	5	10	63.28	80.69	139.62

1	5	10	5610.95	5545.06	174.38

3	5	10	1640.71	1554.30	108.21

5	5	10	36.69	87.59	65.30

7	5	10	296.60	298.94	74.34

-10	6	10	2003.91	2041.31	145.98

-8	6	10	1200.78	1106.47	110.01

-6	6	10	13389.30	13564.61	295.82

-4	6	10	1309.05	1369.03	102.59

-2	6	10	1325.11	1478.59	100.73

0	6	10	1621.69	1817.23	113.26

2	6	10	664.97	654.97	85.52

4	6	10	2834.26	2788.01	148.25

6	6	10	2319.27	2436.51	146.03

-9	7	10	7348.58	7247.67	245.80

-7	7	10	6085.36	5812.18	245.85

-5	7	10	122.31	39.82	72.73

-3	7	10	11277.61	11421.67	322.90

-1	7	10	3126.34	3211.32	148.04

1	7	10	3644.13	4092.98	172.62

3	7	10	435.24	545.66	85.50

5	7	10	3284.87	3152.16	164.00

-6	8	10	38.03	185.53	58.13

-4	8	10	3526.99	3576.55	168.57

-2	8	10	6.18	-35.04	168.28

0	8	10	182.96	189.28	71.41

2	8	10	860.18	910.60	105.19

4	8	10	1571.26	1798.95	136.62

-5	9	10	24.82	194.29	67.42

-3	9	10	1175.60	1138.82	106.28

-1	9	10	1090.42	984.11	104.95

1	9	10	885.98	1123.90	106.79

3	9	10	64.96	80.69	180.23

-3	-15	11	6594.12	6706.82	236.30

-6	-14	11	17.24	-154.74	197.21

-4	-14	11	6990.13	6787.50	231.09

-2	-14	11	144.97	137.51	80.70

0	-14	11	275.23	399.02	80.97

2	-14	11	2213.46	2189.29	135.10

-9	-13	11	474.73	460.96	102.76

-7	-13	11	1717.52	1714.98	131.06

-5	-13	11	698.75	831.58	97.47

-3	-13	11	6188.36	5921.32	207.47

-1	-13	11	3005.50	3205.72	161.31

1	-13	11	5184.81	5103.68	200.84

3	-13	11	3673.82	3314.78	168.58

-10	-12	11	5439.89	5337.62	220.06

-8	-12	11	144.03	36.63	203.34

-6	-12	11	3921.22	4294.84	168.39

-4	-12	11	3126.80	3110.40	149.90

-2	-12	11	8120.23	8682.65	253.95

0	-12	11	1122.75	1213.79	105.22

2	-12	11	850.44	918.57	100.94

4	-12	11	6521.90	6083.18	226.43

-11	-11	11	6289.50	6496.97	238.64

-9	-11	11	7762.81	8283.19	274.88

-7	-11	11	1580.77	1853.97	124.68

-5	-11	11	785.26	91.11	216.76

-3	-11	11	4269.12	4593.51	166.10

-1	-11	11	1178.62	1324.75	100.19

1	-11	11	13837.16	13877.07	420.94

3	-11	11	250.88	-137.52	211.86

5	-11	11	3409.64	3253.94	161.35

-12	-10	11	961.52	1076.14	124.59

-10	-10	11	271.35	319.65	90.80

-8	-10	11	1132.73	1207.44	102.04

-4	-10	11	275.78	265.50	66.91

-2	-10	11	726.13	779.89	82.08

0	-10	11	1191.96	1204.96	102.32

2	-10	11	605.00	91.63	190.96

4	-10	11	79.52	-170.15	189.26

6	-10	11	649.82	404.74	82.59

-11	-9	11	874.25	931.06	112.10

-9	-9	11	853.85	834.13	96.70

-7	-9	11	396.16	394.31	76.21

-5	-9	11	19.06	0.00	111.21

-3	-9	11	558.92	727.98	74.10

-1	-9	11	1597.50	1749.64	104.77

1	-9	11	3141.11	3426.16	140.63

3	-9	11	463.44	90.55	173.40

5	-9	11	937.29	981.35	91.39

7	-9	11	1904.31	1795.77	128.16

-12	-8	11	1988.57	1933.97	147.05

-10	-8	11	1140.31	1198.67	111.07

-8	-8	11	1084.49	1311.63	99.65

-6	-8	11	962.34	983.39	86.62

-4	-8	11	1190.38	1222.92	86.91

-2	-8	11	257.54	228.60	61.60

0	-8	11	56.00	44.86	52.82

2	-8	11	2561.41	2665.74	125.37

4	-8	11	5744.46	5717.32	185.03

6	-8	11	5979.62	6165.29	210.09

8	-8	11	953.11	1050.90	167.89

-13	-7	11	365.58	274.80	96.91

-11	-7	11	329.57	218.24	83.63

-9	-7	11	349.14	529.17	67.97

-7	-7	11	3960.59	4039.48	151.70

-5	-7	11	1.78	-23.62	150.76

-3	-7	11	1141.60	1325.26	86.65

-1	-7	11	3946.14	4038.02	135.76

1	-7	11	409.81	466.83	61.87

3	-7	11	1215.69	1275.46	89.83

5	-7	11	238.64	336.90	70.62

7	-7	11	2916.58	2763.17	126.16

-12	-6	11	1498.39	1634.92	122.53

-10	-6	11	572.75	701.12	83.92

-8	-6	11	1670.83	1780.04	102.64

-6	-6	11	12.95	0.00	52.02

-4	-6	11	2507.07	2426.99	103.84

-2	-6	11	1642.28	1640.03	86.71

0	-6	11	16.55	-9.56	41.14

2	-6	11	250.68	225.67	52.57

4	-6	11	8011.27	8383.05	262.11

6	-6	11	815.55	772.96	64.81

8	-6	11	2902.79	2825.30	155.42

-13	-5	11	177.27	78.05	220.60

-11	-5	11	1570.12	1314.82	120.69

-9	-5	11	222.74	210.79	61.33

-7	-5	11	5650.44	5564.23	165.93

-5	-5	11	4852.03	4641.05	131.12

-3	-5	11	1823.24	1881.54	85.67

-1	-5	11	799.76	942.16	65.89

1	-5	11	979.47	1050.75	79.19

3	-5	11	1664.86	1638.93	103.18

5	-5	11	393.29	324.57	51.64

7	-5	11	857.69	918.59	90.05

9	-5	11	2989.22	2935.52	158.62

-12	-4	11	523.09	629.89	88.69

-10	-4	11	1770.50	1700.49	114.61

-8	-4	11	201.88	137.25	56.81

-6	-4	11	1174.11	1220.31	82.93

-4	-4	11	532.14	478.09	54.18

-2	-4	11	1845.51	1839.38	85.94

0	-4	11	1256.00	1329.53	75.50

2	-4	11	42.65	0.00	112.01

4	-4	11	16025.89	15457.34	602.35

6	-4	11	3766.32	3652.20	159.07

8	-4	11	2533.63	2552.01	142.07

-13	-3	11	12315.82	11557.26	335.27

-11	-3	11	4463.64	4408.29	176.49

-9	-3	11	296.66	366.13	70.09

-7	-3	11	3625.98	3320.63	131.42

-5	-3	11	10377.46	9557.78	278.63

-3	-3	11	37231.80	35129.93	926.48

-1	-3	11	3411.93	3400.59	108.78

1	-3	11	29936.78	29785.37	878.81

3	-3	11	21741.02	22137.30	393.74

5	-3	11	14593.66	15178.84	489.03

7	-3	11	2325.00	2197.14	130.35

9	-3	11	26.41	26.54	71.66

-12	-2	11	3817.48	3991.28	177.68

-10	-2	11	1587.22	1535.05	115.12

-8	-2	11	2078.59	1849.55	110.14

-6	-2	11	24172.05	22593.80	538.83

-4	-2	11	33148.37	32933.13	900.50

-2	-2	11	20027.65	19863.39	483.35

0	-2	11	6358.55	6288.04	175.02

2	-2	11	12354.80	11826.26	430.68

4	-2	11	5193.65	5431.64	169.80

6	-2	11	12.04	285.06	66.62

8	-2	11	6356.48	5866.78	210.15

-13	-1	11	4.56	105.37	67.95

-11	-1	11	41.03	-11.15	65.30

-9	-1	11	2972.87	2991.76	136.06

-7	-1	11	3552.16	3539.12	134.06

-5	-1	11	104.41	22.03	155.02

-3	-1	11	1888.04	1814.10	84.88

-1	-1	11	415.82	403.39	51.78

1	-1	11	2865.91	2885.44	76.28

3	-1	11	8334.15	8454.10	247.10

5	-1	11	462.19	444.00	73.56

7	-1	11	262.38	159.29	74.60

9	-1	11	1095.90	908.64	123.54

-12	0	11	1800.59	1747.81	125.49

-10	0	11	859.25	901.35	94.84

-8	0	11	19.60	27.60	51.49

-6	0	11	465.77	550.78	65.86

-4	0	11	4585.06	4397.67	131.07

-2	0	11	898.32	963.78	68.82

0	0	11	2138.09	2166.20	67.54

2	0	11	2778.56	2987.88	120.90

4	0	11	476.11	344.16	70.64

6	0	11	685.90	828.95	86.32

8	0	11	117.72	171.48	69.81

-11	1	11	9489.56	9486.68	257.92

-9	1	11	219.17	193.53	70.88

-7	1	11	12184.21	12693.42	362.35

-5	1	11	673.01	650.26	70.13

-3	1	11	767.59	898.50	73.32

-1	1	11	392.00	428.36	69.84

1	1	11	4587.46	4608.68	151.59

3	1	11	831.01	834.99	80.23

5	1	11	1315.15	1419.28	107.11

7	1	11	4717.59	4391.42	183.44

9	1	11	483.25	341.74	102.23

-12	2	11	103.61	73.26	70.61

-10	2	11	920.40	864.18	100.42

-8	2	11	3685.44	3961.45	155.34

-6	2	11	4526.36	4413.26	154.19

-4	2	11	1815.37	1712.67	101.61

-2	2	11	15667.17	15631.18	330.51

0	2	11	7413.83	7218.44	227.31

2	2	11	5.99	-52.29	104.84

4	2	11	209.59	131.94	59.20

6	2	11	1142.66	1075.10	103.90

8	2	11	2730.89	2775.30	156.46

-11	3	11	58.55	-77.51	155.01

-9	3	11	19673.34	19633.93	629.76

-7	3	11	540.93	432.61	74.62

-5	3	11	11052.37	10751.99	337.69

-3	3	11	2155.53	2070.93	77.22

-1	3	11	137.25	-50.97	134.59

1	3	11	3643.83	3725.65	142.58

3	3	11	2174.54	2335.24	123.44

5	3	11	19144.05	19096.96	599.90

7	3	11	307.76	260.45	86.02

-10	4	11	300.10	336.38	83.36

-8	4	11	10.12	-134.30	170.93

-6	4	11	316.90	348.61	73.81

-4	4	11	2868.29	3002.41	94.41

-2	4	11	8.87	-9.02	49.63

0	4	11	37.46	-83.34	159.52

2	4	11	3749.09	3712.96	146.82

4	4	11	11.73	74.32	60.25

6	4	11	98.39	110.69	191.65

-9	5	11	158.73	-75.92	200.95

-7	5	11	357.31	294.72	80.45

-5	5	11	1732.14	1656.43	79.81

-3	5	11	508.25	649.29	78.07

-1	5	11	623.69	653.62	78.62

1	5	11	15.52	-184.20	184.20

5	5	11	1001.47	985.37	107.86

7	5	11	1168.40	1041.54	116.64

-8	6	11	116.22	57.60	90.78

-6	6	11	2395.47	2397.01	153.90

-4	6	11	1960.52	2102.23	128.71

-2	6	11	10.95	-128.73	143.86

0	6	11	2127.90	2173.10	129.53

2	6	11	5.79	-28.67	68.74

4	6	11	519.61	526.05	94.80

6	6	11	390.54	282.24	88.68

-7	7	11	34.60	60.99	59.68

-5	7	11	327.23	36.90	204.70

-3	7	11	339.08	393.21	74.87

-1	7	11	3297.26	3438.04	162.42

1	7	11	240.33	234.42	79.91

3	7	11	628.81	550.80	87.64

5	7	11	83.99	40.61	203.59

-4	8	11	1599.24	1634.73	121.74

-2	8	11	204.67	237.59	70.88

0	8	11	313.15	320.98	74.87

-1	9	11	1461.34	1496.54	127.30

-6	-14	12	2878.86	2830.92	161.27

-4	-14	12	357.11	38.50	234.97

-2	-14	12	4497.26	4551.34	196.69

0	-14	12	2849.66	2547.71	154.87

-7	-13	12	87.96	146.26	77.51

-3	-13	12	44.35	-143.86	183.41

-1	-13	12	476.98	603.57	90.28

1	-13	12	875.45	949.91	103.33

-10	-12	12	1604.17	1580.73	131.84

-8	-12	12	4034.40	4126.36	189.96

-6	-12	12	382.57	375.17	85.76

-4	-12	12	1039.87	1212.35	100.96

0	-12	12	542.33	675.85	87.90

2	-12	12	356.69	407.29	91.87

4	-12	12	1188.22	1199.39	107.88

-9	-11	12	881.49	863.86	107.85

-7	-11	12	1707.77	1629.75	121.23

-5	-11	12	730.50	875.47	92.43

-3	-11	12	299.34	93.19	178.42

-1	-11	12	7075.21	7184.19	215.20

1	-11	12	160.07	100.08	152.90

3	-11	12	7725.69	7363.57	231.27

5	-11	12	51.03	53.62	85.73

-10	-10	12	114.70	174.66	77.51

-8	-10	12	223.31	60.00	77.52

-6	-10	12	208.78	214.50	76.99

-4	-10	12	4707.48	4769.12	169.65

-2	-10	12	424.06	347.59	76.74

0	-10	12	1040.83	1135.90	99.11

2	-10	12	125.71	205.99	58.40

4	-10	12	2524.41	2455.19	139.15

6	-10	12	810.89	776.92	96.68

-11	-9	12	134.62	88.93	88.40

-9	-9	12	4359.47	4314.05	177.53

-7	-9	12	3048.75	3068.42	141.65

-5	-9	12	1650.39	1629.67	106.62

-3	-9	12	4444.42	4486.01	162.17

-1	-9	12	113.82	59.46	52.82

1	-9	12	1763.73	1770.46	107.43

3	-9	12	375.14	338.80	75.14

5	-9	12	804.81	872.83	98.55

-12	-8	12	1744.23	1910.62	143.82

-10	-8	12	153.16	103.53	73.00

-8	-8	12	255.84	-59.20	187.44

-6	-8	12	917.29	875.44	85.02

-4	-8	12	1500.67	1626.07	98.90

-2	-8	12	1.51	-46.71	57.33

0	-8	12	1455.19	1498.86	96.24

2	-8	12	1859.61	2082.35	122.60

4	-8	12	1374.16	1315.10	109.24

6	-8	12	2913.38	2685.95	151.44

-11	-7	12	1837.40	1972.08	136.13

-9	-7	12	4100.84	4356.02	167.92

-7	-7	12	1215.02	1138.83	94.61

-5	-7	12	99.98	104.85	59.99

-3	-7	12	5457.35	5519.88	165.35

-1	-7	12	15668.00	15124.98	470.23

1	-7	12	7189.18	7231.63	194.25

3	-7	12	1574.89	1657.65	106.08

5	-7	12	12992.71	12343.08	350.00

7	-7	12	457.66	441.84	86.56

-12	-6	12	4976.81	5077.37	205.59

-10	-6	12	8009.06	7947.31	250.69

-8	-6	12	4152.42	4165.76	156.77

-6	-6	12	6386.15	6276.93	179.40

-4	-6	12	30951.88	29391.66	647.34

-2	-6	12	41399.93	42318.91	1077.78

0	-6	12	14708.86	14714.13	452.78

2	-6	12	8582.79	8619.44	241.16

4	-6	12	2242.00	2113.42	124.51

6	-6	12	11205.19	10799.75	365.96

8	-6	12	2367.08	2294.68	145.50

-13	-5	12	1140.48	1199.61	121.95

-11	-5	12	866.79	896.28	102.80

-9	-5	12	834.51	684.85	88.73

-7	-5	12	6136.66	6067.28	196.17

-5	-5	12	7554.19	7003.03	203.54

-3	-5	12	103.40	-45.66	154.76

-1	-5	12	2.87	-45.92	145.18

1	-5	12	460.80	506.16	64.53

3	-5	12	922.84	936.02	81.57

5	-5	12	96.93	183.70	52.03

7	-5	12	7.96	30.52	62.90

-12	-4	12	2581.88	2858.06	153.25

-10	-4	12	4.99	62.37	116.52

-8	-4	12	2630.33	2720.40	128.57

-6	-4	12	256.13	307.18	61.33

-4	-4	12	4241.12	4241.36	144.07

-2	-4	12	3894.84	4079.26	137.89

0	-4	12	2639.76	2566.04	117.16

2	-4	12	1825.35	1906.78	105.06

4	-4	12	1632.47	1671.46	77.14

6	-4	12	314.05	328.69	66.64

8	-4	12	1183.37	1267.16	108.14

-13	-3	12	2581.26	2681.70	163.88

-11	-3	12	349.93	290.73	83.10

-9	-3	12	16.23	4.78	57.07

-7	-3	12	19582.95	19494.14	538.20

-5	-3	12	363.61	381.57	59.48

-3	-3	12	7997.92	8232.23	229.72

-1	-3	12	4432.67	4497.90	141.71

1	-3	12	445.04	528.46	60.55

3	-3	12	83.30	85.21	51.76

5	-3	12	1026.60	898.33	98.57

7	-3	12	5308.96	5104.52	200.07

-12	-2	12	285.69	277.44	77.79

-10	-2	12	22832.04	22113.49	650.71

-8	-2	12	859.58	786.64	79.43

-6	-2	12	6646.42	6261.98	175.19

-4	-2	12	846.15	733.58	74.39

-2	-2	12	2518.29	2639.30	116.88

0	-2	12	5669.44	5597.32	162.48

2	-2	12	911.40	877.58	57.09

4	-2	12	22810.48	21701.60	610.53

6	-2	12	1746.52	1662.00	126.03

8	-2	12	68.16	78.30	174.92

-11	-1	12	976.84	977.39	101.75

-9	-1	12	4640.89	4629.24	175.22

-7	-1	12	457.80	441.08	67.45

-5	-1	12	14128.67	13968.84	448.69

-3	-1	12	1615.77	1478.36	89.62

-1	-1	12	4797.60	4373.90	143.89

1	-1	12	373.77	394.11	42.65

3	-1	12	181.21	229.10	55.48

5	-1	12	1345.87	1225.53	104.98

7	-1	12	207.69	0.00	177.07

-12	0	12	5037.90	5221.47	205.32

-10	0	12	669.71	595.46	88.71

-8	0	12	1625.40	1769.12	112.20

-6	0	12	310.55	384.46	66.38

-4	0	12	100.59	139.36	54.68

-2	0	12	261.91	200.45	63.99

0	0	12	161.04	150.41	37.42

2	0	12	3149.51	3188.51	135.84

4	0	12	2173.15	2204.27	121.04

6	0	12	992.05	1092.99	108.93

8	0	12	475.17	613.65	87.09

-11	1	12	408.77	294.20	85.23

-9	1	12	33.92	-65.56	153.68

-7	1	12	3387.73	3634.16	151.83

-5	1	12	1255.15	1332.15	93.56

-3	1	12	0.28	54.94	52.82

-1	1	12	819.01	895.43	52.71

1	1	12	1324.11	1507.95	95.43

3	1	12	1343.35	1300.01	103.93

5	1	12	2699.24	2929.59	143.98

7	1	12	822.82	716.65	108.64

-10	2	12	118.37	-182.36	182.36

-8	2	12	53.43	53.62	62.64

-6	2	12	1023.89	1122.88	92.73

-4	2	12	491.87	532.45	66.39

-2	2	12	2831.19	2795.58	87.71

0	2	12	14.40	-4.51	48.04

2	2	12	1483.11	1485.23	103.94

4	2	12	1250.85	1317.34	103.11

-11	3	12	202.44	346.70	75.39

-9	3	12	251.59	143.63	227.25

-7	3	12	106.87	193.78	60.26

-5	3	12	5.16	-175.44	175.44

-3	3	12	484.20	479.29	65.73

-1	3	12	812.73	727.09	81.55

1	3	12	720.05	711.06	88.19

3	3	12	175.97	136.18	67.16

5	3	12	2912.33	3150.00	158.90

7	3	12	2824.65	2848.06	164.45

-10	4	12	44.93	73.79	67.42

-8	4	12	794.95	653.69	92.97

-6	4	12	2744.54	2836.03	143.19

-4	4	12	250.58	206.48	170.57

-2	4	12	2214.51	2077.70	122.91

0	4	12	66.19	-10.35	62.38

2	4	12	35.64	-159.79	177.84

4	4	12	116.28	232.80	73.79

6	4	12	27.02	0.00	218.18

-9	5	12	232.07	342.20	72.47

-7	5	12	1967.58	1829.48	130.30

-5	5	12	1181.32	1245.52	74.23

-3	5	12	614.43	733.00	81.80

-1	5	12	14.59	97.94	56.53

1	5	12	1100.57	1274.33	107.08

3	5	12	2247.58	2310.37	138.85

5	5	12	3884.25	4089.75	182.19

-8	6	12	6972.29	6749.30	233.70

-6	6	12	1585.76	1645.11	85.42

-4	6	12	8173.14	8188.69	248.50

-2	6	12	891.23	1001.49	100.41

0	6	12	10847.78	11370.51	353.19

2	6	12	15443.71	15779.46	480.09

4	6	12	8298.78	8960.62	268.23

-5	7	12	461.67	557.88	89.75

-3	7	12	1958.25	1675.45	134.01

-1	7	12	10336.83	10716.26	307.10

1	7	12	2968.37	2996.27	159.69

3	7	12	1725.46	1808.19	141.16

-2	8	12	991.32	1023.84	113.44

0	8	12	167.67	251.12	72.74

-4	-14	13	199.33	146.80	79.37

-2	-14	13	402.41	524.92	91.87

-7	-13	13	2174.56	2398.57	145.74

-5	-13	13	3084.81	2878.21	161.31

-3	-13	13	157.13	37.69	209.18

-1	-13	13	428.37	553.09	90.01

1	-13	13	436.69	346.51	87.36

-8	-12	13	2603.68	2382.54	151.65

-6	-12	13	469.26	507.97	89.75

-4	-12	13	45.93	70.34	157.40

-2	-12	13	90.57	-35.30	169.09

0	-12	13	144.79	-146.00	163.25

2	-12	13	690.10	601.82	105.70

-9	-11	13	8.72	-152.09	170.13

-7	-11	13	12.62	11.94	73.26

-5	-11	13	589.30	620.38	89.23

-3	-11	13	805.27	679.75	91.64

-1	-11	13	3407.96	3449.56	157.92

1	-11	13	2179.63	2414.80	136.45

3	-11	13	5342.97	5269.35	197.65

-10	-10	13	2324.38	2450.03	152.41

-8	-10	13	6806.78	6611.07	221.75

-6	-10	13	7335.86	7452.79	248.12

-4	-10	13	5312.13	5600.72	185.74

-2	-10	13	13544.60	14321.45	420.60

0	-10	13	25650.23	25674.96	709.93

2	-10	13	6190.41	6047.64	213.35

4	-10	13	684.84	781.09	92.69

-11	-9	13	3436.42	3494.88	181.05

-9	-9	13	5453.61	5404.66	206.52

-7	-9	13	2875.03	2897.77	142.68

-5	-9	13	8552.88	8241.63	275.02

-3	-9	13	7268.01	7632.13	224.94

-1	-9	13	1492.35	1534.14	106.07

1	-9	13	29.00	-62.91	125.81

3	-9	13	3119.66	3542.40	161.07

5	-9	13	1033.84	1163.11	117.96

-12	-8	13	1630.91	1747.44	134.50

-10	-8	13	86.70	24.16	78.84

-8	-8	13	3592.36	4031.44	164.09

-6	-8	13	1399.34	1181.27	103.67

-4	-8	13	352.67	315.44	67.44

-2	-8	13	6453.18	6567.47	194.85

0	-8	13	2107.30	2143.02	118.64

2	-8	13	10.66	104.31	53.35

4	-8	13	10.14	-220.56	220.56

6	-8	13	931.18	777.01	102.80

-11	-7	13	2310.25	2652.24	154.81

-9	-7	13	6169.94	6187.62	204.83

-7	-7	13	12.90	28.93	144.39

-5	-7	13	1190.99	1068.65	87.17

-3	-7	13	6139.91	6161.54	179.05

-1	-7	13	5386.31	5476.50	176.49

1	-7	13	3142.67	3137.95	147.00

3	-7	13	4835.06	4826.59	180.04

5	-7	13	3386.73	3346.85	169.35

7	-7	13	216.26	62.71	169.66

-12	-6	13	6491.72	7401.53	242.17

-10	-6	13	15195.63	15424.60	466.78

-8	-6	13	513.43	627.52	77.54

-6	-6	13	11802.74	11403.35	356.22

-4	-6	13	2701.61	2624.79	123.53

-2	-6	13	11005.63	10842.01	333.24

0	-6	13	258.88	271.34	55.75

2	-6	13	581.09	503.81	78.08

4	-6	13	8880.89	8736.31	260.54

6	-6	13	9.57	-13.07	61.64

-11	-5	13	271.50	108.05	206.81

-9	-5	13	808.38	787.08	95.10

-7	-5	13	1249.82	1295.13	93.82

-5	-5	13	648.57	648.36	73.84

-3	-5	13	771.66	795.90	78.90

-1	-5	13	51.66	50.70	49.64

1	-5	13	4524.43	4804.35	162.18

3	-5	13	1639.49	1692.81	110.87

5	-5	13	848.08	872.52	70.95

7	-5	13	109.33	-234.12	234.12

-12	-4	13	4057.24	4137.92	187.02

-10	-4	13	1538.80	1380.67	110.58

-8	-4	13	5385.49	5558.39	181.24

-6	-4	13	255.98	362.40	60.53

-2	-4	13	546.55	511.26	69.05

0	-4	13	598.94	609.28	68.52

2	-4	13	4102.23	4297.30	159.96

4	-4	13	2293.42	2187.04	94.84

6	-4	13	1411.48	1317.45	111.63

-11	-3	13	26.04	-213.67	213.67

-9	-3	13	112.57	160.60	67.42

-7	-3	13	3096.19	3092.37	139.55

-5	-3	13	202.17	229.37	59.73

-3	-3	13	1150.13	1114.92	84.52

-1	-3	13	7.43	24.95	125.28

1	-3	13	490.23	453.58	67.19

3	-3	13	1687.89	1458.94	76.14

7	-3	13	5511.58	4918.41	204.61

-12	-2	13	802.57	702.02	104.65

-10	-2	13	565.96	494.75	84.18

-8	-2	13	2.08	59.19	132.44

-6	-2	13	261.95	374.08	60.80

-4	-2	13	37.99	89.72	52.82

-2	-2	13	408.73	437.62	60.54

0	-2	13	116.44	160.33	57.34

2	-2	13	1408.72	1452.77	71.90

4	-2	13	2126.44	2077.67	126.35

6	-2	13	592.22	529.01	80.20

-11	-1	13	63.60	136.96	69.28

-9	-1	13	473.63	568.26	76.21

-7	-1	13	1411.19	1385.16	112.17

-5	-1	13	132.14	117.07	56.54

-3	-1	13	328.48	242.15	60.27

-1	-1	13	1528.51	1615.47	99.44

1	-1	13	30.44	-41.75	51.23

3	-1	13	0.84	-118.91	151.55

5	-1	13	1504.68	1455.57	110.31

7	-1	13	6782.43	6625.20	235.02

-10	0	13	429.36	436.79	88.15

-8	0	13	2643.17	2761.35	147.70

-6	0	13	3128.47	3141.59	140.87

-4	0	13	4334.41	4420.09	160.01

-2	0	13	987.28	1096.06	86.89

0	0	13	3.69	-48.86	62.24

2	0	13	508.94	619.82	78.07

4	0	13	1267.62	1408.23	111.88

6	0	13	1262.58	1358.16	115.33

-11	1	13	300.15	516.11	84.16

-9	1	13	28.03	0.00	148.37

-7	1	13	476.46	398.85	74.62

-5	1	13	821.86	782.34	88.46

-3	1	13	507.67	422.25	71.70

-1	1	13	1219.67	1170.03	65.06

1	1	13	548.94	463.95	66.92

3	1	13	4984.61	4776.18	185.39

5	1	13	3241.38	3227.63	162.67

7	1	13	2807.22	2759.64	161.25

-10	2	13	3245.43	3041.48	167.45

-8	2	13	214.34	271.05	79.64

-6	2	13	4679.51	4450.86	172.81

-4	2	13	1600.49	1457.46	107.14

-2	2	13	2752.50	2704.41	138.69

0	2	13	11236.02	11315.10	372.97

2	2	13	2208.30	2364.57	133.27

4	2	13	17733.00	18089.43	503.95

6	2	13	6998.30	6937.58	243.08

-9	3	13	579.24	582.91	94.27

-7	3	13	2696.55	2678.41	151.95

-5	3	13	11872.97	11723.45	390.76

-3	3	13	24657.02	23225.16	563.80

-1	3	13	950.90	948.46	90.86

1	3	13	18216.84	17231.12	587.74

3	3	13	9662.42	9584.75	320.39

5	3	13	499.28	468.68	94.27

-8	4	13	813.60	848.91	102.00

-6	4	13	2200.59	2229.17	142.83

-2	4	13	860.77	822.17	96.96

0	4	13	334.89	-34.25	202.05

2	4	13	1444.26	1550.33	109.24

4	4	13	595.75	685.16	95.07

-7	5	13	37.71	-78.57	207.56

-5	5	13	50.29	24.42	74.59

-3	5	13	3770.75	3547.35	169.68

-1	5	13	335.97	497.82	85.49

1	5	13	649.23	700.34	92.16

3	5	13	1704.91	1635.15	128.13

-6	6	13	669.83	644.41	68.52

-4	6	13	1409.05	1282.31	115.87

-2	6	13	0.92	-188.71	188.71

0	6	13	205.18	165.92	84.68

2	6	13	4877.76	5021.31	199.41

-3	7	13	156.43	162.72	77.78

-5	-13	14	4572.31	4616.52	206.56

-3	-13	14	5085.02	5353.14	209.59

-1	-13	14	6533.50	6388.16	237.36

-8	-12	14	121.26	-40.08	236.51

-6	-12	14	206.00	239.19	80.70

-4	-12	14	985.93	1261.11	108.13

-2	-12	14	3273.38	3133.60	162.67

0	-12	14	483.22	601.97	91.08

2	-12	14	2037.76	2094.55	144.92

-9	-11	14	4190.07	4636.73	198.49

-7	-11	14	880.21	997.21	112.90

-5	-11	14	7242.77	7332.49	230.65

-3	-11	14	1060.82	1155.49	104.68

-1	-11	14	648.03	752.40	94.28

1	-11	14	217.10	199.63	72.21

3	-11	14	1170.45	1138.26	122.49

-8	-10	14	11151.01	11321.04	321.32

-6	-10	14	2514.15	2420.18	145.27

-4	-10	14	704.16	623.90	89.51

-2	-10	14	2770.89	2848.33	145.85

0	-10	14	33.12	45.92	63.17

2	-10	14	4575.68	4423.38	187.40

4	-10	14	31.77	80.69	151.03

-11	-9	14	777.43	795.75	115.54

-9	-9	14	4638.59	5156.76	195.67

-7	-9	14	12.62	-101.92	176.77

-5	-9	14	1449.30	1311.76	111.64

-3	-9	14	787.43	1076.34	93.50

-1	-9	14	2046.52	2296.37	131.12

1	-9	14	5665.85	6141.56	206.58

3	-9	14	1650.70	1558.84	129.19

5	-9	14	40.23	122.89	187.66

-10	-8	14	2048.03	2208.79	149.45

-8	-8	14	3287.08	3372.11	166.95

-6	-8	14	70.47	30.79	171.74

-4	-8	14	1520.33	1579.35	112.45

-2	-8	14	221.49	235.75	60.00

0	-8	14	91.40	0.00	132.99

2	-8	14	5933.57	5822.54	205.03

4	-8	14	625.33	705.90	92.95

-11	-7	14	1.94	-78.30	228.53

-9	-7	14	1059.95	1127.06	107.07

-7	-7	14	9.36	82.55	54.68

-5	-7	14	189.54	58.14	192.47

-3	-7	14	975.40	831.89	92.73

-1	-7	14	2390.78	2268.94	124.53

1	-7	14	52.88	-125.28	159.79

3	-7	14	162.37	251.66	66.37

5	-7	14	304.86	-114.69	198.32

-12	-6	14	91.81	0.00	174.66

-10	-6	14	150.45	36.37	203.07

-8	-6	14	4767.02	4850.30	183.22

-6	-6	14	291.49	228.33	61.60

-4	-6	14	26.69	-84.67	162.44

0	-6	14	3939.17	4023.44	153.52

2	-6	14	143.55	90.26	71.14

4	-6	14	4192.59	3953.90	174.28

6	-6	14	5972.61	5617.50	152.93

-11	-5	14	1544.10	1600.65	136.36

-9	-5	14	2839.72	2956.78	155.44

-7	-5	14	16.04	59.72	133.77

-5	-5	14	132.08	-57.07	114.15

-3	-5	14	144.06	9.29	59.99

-1	-5	14	1310.08	1320.47	95.15

1	-5	14	484.92	513.58	76.48

3	-5	14	2252.49	2261.39	135.14

5	-5	14	5638.88	5252.65	143.39

-12	-4	14	280.93	232.03	84.69

-10	-4	14	862.31	754.14	103.07

-8	-4	14	1075.02	1092.32	93.00

-6	-4	14	333.04	317.82	68.77

-4	-4	14	10290.79	9757.92	327.71

-2	-4	14	275.07	196.73	60.53

0	-4	14	977.20	933.39	87.95

2	-4	14	2013.95	2137.32	122.08

4	-4	14	798.15	856.82	83.54

6	-4	14	579.81	590.60	93.74

-11	-3	14	145.64	173.87	74.86

-9	-3	14	1551.87	1649.96	124.67

-7	-3	14	452.77	575.70	77.80

-5	-3	14	113.03	76.18	57.87

-3	-3	14	1570.84	1484.12	101.03

-1	-3	14	43.34	51.23	50.70

1	-3	14	577.02	633.41	80.74

3	-3	14	384.29	380.06	54.06

5	-3	14	2532.75	2131.90	146.33

-10	-2	14	1285.46	1353.95	113.47

-8	-2	14	6.85	-128.20	143.33

-6	-2	14	765.52	839.66	82.61

-4	-2	14	641.82	540.50	71.45

-2	-2	14	3580.32	3686.60	148.68

0	-2	14	2380.54	2245.28	124.00

2	-2	14	6383.55	6283.10	159.76

4	-2	14	3209.27	3325.14	160.55

6	-2	14	4638.37	4422.58	195.38

-11	-1	14	6611.20	6258.69	228.30

-9	-1	14	11548.78	11717.29	354.24

-7	-1	14	88.06	88.66	53.88

-5	-1	14	6756.13	6717.31	198.34

-3	-1	14	22878.75	23012.94	611.41

-1	-1	14	26921.24	26649.29	692.17

1	-1	14	9140.00	9099.95	514.68

3	-1	14	3970.77	4082.98	169.20

5	-1	14	13637.42	13037.13	452.12

-10	0	14	314.88	225.67	80.18

-8	0	14	1823.69	1774.55	124.44

-6	0	14	3407.85	3232.81	152.08

-4	0	14	7423.01	6657.69	226.82

-2	0	14	2316.33	2096.33	125.32

0	0	14	51.35	-71.25	109.78

2	0	14	721.15	933.62	84.20

4	0	14	980.12	1024.14	101.22

6	0	14	1378.05	1386.42	131.01

-9	1	14	2.87	119.97	67.68

-7	1	14	1285.60	1142.47	103.64

-5	1	14	53.24	115.20	58.40

-3	1	14	5745.21	5598.66	188.22

-1	1	14	1729.39	1691.75	81.49

1	1	14	3887.26	4235.76	167.86

3	1	14	124.56	0.00	151.57

5	1	14	933.00	1000.16	117.68

-8	2	14	40.21	24.95	74.05

-6	2	14	3850.16	3883.23	170.50

-4	2	14	394.08	366.69	77.53

-2	2	14	422.67	289.72	137.81

0	2	14	108.44	49.11	68.75

2	2	14	2343.37	2446.83	144.71

4	2	14	57.05	0.00	74.32

-7	3	14	6313.78	6385.97	228.00

-5	3	14	726.33	641.17	91.37

-3	3	14	2579.73	2648.46	102.89

-1	3	14	4783.90	4681.65	186.12

1	3	14	488.96	392.47	76.74

-6	4	14	39.22	-38.75	208.89

-4	4	14	2986.47	2909.47	111.83

-2	4	14	3791.25	3934.88	178.47

0	4	14	724.19	792.55	95.62

2	4	14	3742.69	4281.58	189.10

-5	5	14	5016.44	4850.37	145.08

-3	5	14	1758.82	1747.96	141.17

-1	5	14	4609.33	4762.93	200.71

1	5	14	3.38	-159.25	159.25

-6	-12	15	55.23	-118.91	181.55

-4	-12	15	9.48	-116.25	201.19

-2	-12	15	926.50	928.96	105.46

0	-12	15	163.93	121.05	184.76

-7	-11	15	738.98	786.44	106.24

-5	-11	15	358.51	301.62	91.07

-3	-11	15	1.34	-30.79	75.91

-1	-11	15	1178.80	1187.46	114.26

1	-11	15	790.94	854.47	102.79

-8	-10	15	67.38	146.52	65.83

-6	-10	15	2356.30	2374.17	147.37

-4	-10	15	249.76	308.22	74.87

-2	-10	15	2432.03	2232.07	144.19

0	-10	15	7126.27	7118.31	231.67

2	-10	15	305.02	117.08	243.72

-9	-9	15	999.25	1224.97	116.36

-7	-9	15	247.69	36.11	201.50

-5	-9	15	4353.47	4357.01	184.19

-3	-9	15	5292.19	5404.61	193.16

-1	-9	15	81.42	68.75	153.95

1	-9	15	395.20	448.99	77.80

3	-9	15	2166.24	2071.98	149.99

-10	-8	15	945.73	1108.28	108.92

-8	-8	15	5.27	-109.09	188.98

-6	-8	15	1358.23	1376.97	111.36

-4	-8	15	1475.57	1544.89	108.45

-2	-8	15	354.22	386.85	77.53

0	-8	15	2299.32	2210.87	141.52

2	-8	15	4022.25	4066.55	179.57

4	-8	15	690.87	703.27	98.53

-11	-7	15	918.42	1009.69	120.60

-9	-7	15	1810.57	1807.13	135.59

-7	-7	15	3220.97	3554.29	159.22

-5	-7	15	933.18	970.75	99.36

-1	-7	15	845.17	890.97	94.57

1	-7	15	45.71	-33.98	70.87

3	-7	15	5.17	-148.63	189.51

-10	-6	15	535.47	590.58	102.24

-8	-6	15	1273.51	1352.65	118.26

-6	-6	15	2523.79	2397.24	133.05

-4	-6	15	52.18	25.22	52.29

-2	-6	15	290.70	428.51	70.09

0	-6	15	75.46	-43.00	63.97

2	-6	15	9490.93	9651.02	283.66

4	-6	15	440.64	367.22	87.36

-11	-5	15	765.66	1040.10	112.88

-9	-5	15	1930.56	2326.96	142.53

-7	-5	15	10885.44	11080.78	329.72

-5	-5	15	1466.49	1434.35	106.33

-3	-5	15	859.73	880.12	88.20

-1	-5	15	33668.89	33359.30	791.03

1	-5	15	9964.83	9544.78	312.01

3	-5	15	7527.03	7792.31	237.12

5	-5	15	1634.21	1612.85	91.91

-10	-4	15	6969.91	6932.24	233.21

-8	-4	15	3425.97	3465.70	164.04

-6	-4	15	4214.10	4063.06	164.20

-4	-4	15	17788.47	17586.63	556.24

-2	-4	15	5113.35	5067.31	178.24

0	-4	15	6143.98	5646.00	195.50

2	-4	15	2071.16	1984.84	131.38

4	-4	15	35.41	35.86	78.17

-11	-3	15	450.79	572.47	92.93

-9	-3	15	26.02	-144.92	184.74

-7	-3	15	1403.27	1280.04	111.90

-5	-3	15	1.36	-196.14	196.14

-3	-3	15	46.61	-198.28	198.28

-1	-3	15	1204.85	1202.51	99.12

1	-3	15	8651.74	8222.94	228.89

3	-3	15	16.17	-105.65	105.65

5	-3	15	81.88	86.53	76.98

-10	-2	15	15.45	-13.01	72.73

-8	-2	15	62.73	140.15	67.15

-6	-2	15	4222.08	4117.52	164.99

-4	-2	15	222.47	0.00	183.71

-2	-2	15	6643.52	6200.21	201.22

0	-2	15	2.20	-94.75	181.28

2	-2	15	904.73	932.20	70.81

4	-2	15	84.04	222.44	74.32

-9	-1	15	10963.08	10692.36	320.68

-7	-1	15	116.73	-188.47	188.47

-5	-1	15	3019.32	2993.93	148.82

-3	-1	15	2456.69	2379.03	128.78

-1	-1	15	7207.21	6859.80	212.00

1	-1	15	3106.21	3323.68	112.89

3	-1	15	1232.81	1589.32	120.64

5	-1	15	2020.11	1820.91	132.15

-10	0	15	1513.79	1546.58	132.09

-8	0	15	1057.19	1186.01	112.12

-6	0	15	1356.73	1186.39	107.37

-4	0	15	9081.01	9263.81	267.54

-2	0	15	5035.02	5196.32	187.79

0	0	15	424.06	437.33	199.01

4	0	15	2519.17	2653.14	151.90

-9	1	15	635.53	554.51	90.29

-7	1	15	8354.68	9081.98	283.29

-5	1	15	1998.19	2029.59	138.28

-3	1	15	106.95	-217.67	217.67

-1	1	15	1377.73	1373.32	142.06

1	1	15	41.85	36.36	181.55

3	1	15	5404.63	6127.62	225.13

-8	2	15	37.99	-40.34	217.92

-6	2	15	1025.12	1122.47	112.11

-4	2	15	89.36	101.66	66.89

-2	2	15	65.86	-114.23	258.27

0	2	15	25.21	36.89	65.83

2	2	15	306.79	217.70	74.60

-7	3	15	641.01	585.85	94.81

-5	3	15	42.14	32.38	68.75

-3	3	15	24.97	-46.81	68.44

-1	3	15	98.42	31.32	76.45

1	3	15	504.85	422.21	96.66

-4	4	15	96.29	194.41	50.66

-2	4	15	1052.32	1082.62	116.37

-7	-11	16	7419.39	7274.56	249.56

-5	-11	16	379.75	478.18	80.45

-3	-11	16	573.53	481.19	90.56

-1	-11	16	9.16	-199.33	199.33

-8	-10	16	47.87	-121.04	209.69

-6	-10	16	52.52	-38.22	226.41

-4	-10	16	8.16	-43.53	66.09

-2	-10	16	3574.44	3371.13	168.30

0	-10	16	1479.22	1596.53	121.46

-9	-9	16	201.44	102.74	86.54

-7	-9	16	953.15	1124.51	120.61

-5	-9	16	1384.16	1522.04	124.64

-3	-9	16	2774.04	2704.84	147.16

-1	-9	16	1486.86	1318.59	124.66

1	-9	16	4192.03	4213.79	182.78

-8	-8	16	5971.83	6073.03	223.12

-6	-8	16	10366.71	10609.53	339.87

-4	-8	16	11793.98	11482.93	352.99

-2	-8	16	7964.87	7913.62	238.30

0	-8	16	8182.05	8260.26	276.83

2	-8	16	3488.73	3394.93	178.93

-9	-7	16	628.71	644.01	96.93

-7	-7	16	3474.85	3556.10	173.09

-5	-7	16	19.59	35.04	194.55

-3	-7	16	196.75	120.79	66.90

-1	-7	16	103.84	164.58	73.00

1	-7	16	929.88	838.66	100.95

3	-7	16	432.50	317.83	91.87

-10	-6	16	3529.85	3745.85	187.19

-8	-6	16	749.57	806.38	95.09

-6	-6	16	2415.62	2252.83	139.41

-4	-6	16	10.44	-67.95	179.69

-2	-6	16	4773.29	4610.89	185.86

0	-6	16	73.77	177.31	61.32

2	-6	16	1774.82	1846.92	133.46

-9	-5	16	9585.67	10306.94	282.23

-7	-5	16	189.04	65.84	81.50

-5	-5	16	8731.89	9124.28	273.31

-3	-5	16	1128.89	1173.66	99.11

-1	-5	16	722.29	845.42	87.12

1	-5	16	39.50	42.20	71.13

3	-5	16	917.01	999.08	109.18

-10	-4	16	291.18	326.28	94.25

-8	-4	16	6871.78	7394.31	237.22

-4	-4	16	427.78	481.94	75.41

-2	-4	16	2171.83	2404.27	130.33

0	-4	16	5.57	35.04	174.91

2	-4	16	7967.58	7838.98	247.62

4	-4	16	366.39	461.42	135.01

-9	-3	16	1145.62	1263.40	112.39

-7	-3	16	2679.51	2768.21	154.60

-5	-3	16	691.29	850.18	98.27

-3	-3	16	1697.93	1689.30	112.99

-1	-3	16	423.47	441.84	72.75

1	-3	16	4.83	-145.18	185.00

3	-3	16	799.94	799.20	71.23

-8	-2	16	2153.81	2202.08	146.27

-6	-2	16	7.56	0.00	124.22

-4	-2	16	181.66	-138.31	212.90

-2	-2	16	378.64	350.75	81.25

0	-2	16	468.66	493.90	79.66

2	-2	16	2258.57	2382.93	104.51

-9	-1	16	1187.93	1360.94	128.34

-7	-1	16	2413.17	2283.24	141.79

-5	-1	16	50.92	95.82	66.62

-3	-1	16	435.98	381.57	82.31

-1	-1	16	27.79	-11.94	67.95

1	-1	16	22.47	-32.48	72.30

3	-1	16	1077.50	1094.86	120.09

-8	0	16	7.90	-193.23	193.23

-6	0	16	1657.37	1677.66	131.32

-4	0	16	11.77	0.00	126.61

-2	0	16	776.43	711.05	96.95

0	0	16	518.86	542.59	62.54

-7	1	16	1157.31	1136.92	115.58

-5	1	16	120.68	115.20	220.59

-3	1	16	485.17	377.60	90.02

-1	1	16	3200.81	3420.31	122.89

1	1	16	997.21	985.87	106.26

-6	2	16	7.27	0.00	173.32

-4	2	16	6843.84	7102.85	240.11

-2	2	16	7.16	-55.12	105.57

0	2	16	282.25	443.89	83.10

-3	3	16	115.05	152.73	123.17

-6	-10	17	202.97	40.62	266.79

-4	-10	17	7130.35	7071.66	245.23

-2	-10	17	315.89	456.12	80.98

-7	-9	17	3815.01	4105.03	188.57

-5	-9	17	1849.16	1967.44	139.05

-3	-9	17	746.64	785.91	100.13

-1	-9	17	1664.21	1444.74	130.78

-8	-8	17	4210.51	4672.35	201.42

-6	-8	17	611.10	-77.01	261.05

-4	-8	17	2738.55	2945.69	168.71

-2	-8	17	476.71	498.94	86.30

0	-8	17	1960.25	2107.75	138.80

-7	-7	17	357.02	451.09	88.41

-5	-7	17	0.28	37.69	61.84

-3	-7	17	146.20	74.86	190.86

1	-7	17	573.86	575.20	87.90

-8	-6	17	751.76	907.56	118.72

-6	-6	17	45.64	0.00	226.94

-4	-6	17	726.42	782.99	103.85

-2	-6	17	11.38	-148.64	210.48

0	-6	17	737.18	823.09	101.19

2	-6	17	3269.74	3160.10	173.83

-7	-5	17	2578.06	2963.30	163.09

-5	-5	17	8.93	92.90	68.74

-3	-5	17	356.72	538.45	77.26

-1	-5	17	463.90	468.67	86.03

1	-5	17	268.32	310.35	80.71

-8	-4	17	688.57	674.32	103.31

-6	-4	17	128.44	-113.35	196.43

-2	-4	17	1570.49	1894.45	124.67

0	-4	17	5234.66	5482.81	208.30

2	-4	17	6.12	-40.08	132.98

-7	-3	17	732.91	986.69	90.83

-5	-3	17	2989.48	2941.38	162.09

-3	-3	17	6588.20	6723.23	223.54

-1	-3	17	15.24	-113.34	196.41

1	-3	17	1.19	-39.02	160.84

-8	-2	17	533.79	487.01	94.80

-6	-2	17	3542.29	3468.40	180.81

-4	-2	17	721.12	801.31	101.46

-2	-2	17	144.71	113.61	173.61

0	-2	17	4009.57	4074.60	180.89

-7	-1	17	390.07	346.76	91.87

-5	-1	17	1.49	-32.65	75.11

-3	-1	17	108.56	128.21	75.92

-1	-1	17	25.01	-224.55	224.55

1	-1	17	385.13	395.28	60.75

-6	0	17	330.86	471.26	90.80

-4	0	17	713.73	696.38	103.32

-2	0	17	1971.02	2256.67	142.26

0	0	17	6424.01	6514.70	168.83

-3	1	17	3518.34	3469.94	177.33

-4	-8	18	1431.73	1573.05	134.21

-5	-7	18	584.29	681.42	95.34

-3	-7	18	1897.94	1914.85	138.26

-1	-7	18	309.34	0.00	223.01

-6	-6	18	6079.80	6303.96	238.32

-4	-6	18	613.01	565.13	96.93

-2	-6	18	328.42	277.98	87.35

-3	-5	18	0.54	-175.71	175.71

-1	-5	18	114.25	213.95	64.24

-6	-4	18	143.41	136.18	71.41

-4	-4	18	1588.79	1673.77	126.26

-2	-4	18	293.44	79.38	177.35

-5	-3	18	6376.21	6229.32	231.18

-3	-3	18	9248.79	9862.33	312.35

-1	-3	18	5471.28	5261.24	214.98

-4	-2	18	743.58	828.13	96.68

-2	-2	18	1233.37	1189.07	112.66

Specimen 15-4030

2	0	0	14873.21	14342.15	274.06

4	0	0	10462.08	6571.79	194.97

6	0	0	45043.16	36294.17	751.48

8	0	0	21447.13	16718.53	451.79

10	0	0	22295.49	19964.04	560.59

12	0	0	357.65	161.47	167.25

14	0	0	13840.89	13549.19	447.36

-13	1	0	10.95	-41.35	317.43

-11	1	0	5787.32	4753.87	254.64

-9	1	0	4834.86	4086.69	197.68

-7	1	0	35890.33	30568.68	787.92

-5	1	0	160.94	106.43	81.49

-3	1	0	144916.16	128195.87	1044.26

-1	1	0	4796.63	6527.77	166.83

1	1	0	3706.03	3418.34	60.82

3	1	0	35193.54	24930.71	444.80

5	1	0	29676.95	21712.01	535.20

7	1	0	13324.46	10287.37	331.62

9	1	0	71.70	23.72	220.14

11	1	0	3696.57	2935.38	202.73

13	1	0	16.37	-361.83	361.83

-14	2	0	2031.63	2142.58	242.15

-12	2	0	603.51	584.80	182.46

-10	2	0	4499.66	4317.56	215.28

-8	2	0	3602.26	2939.81	183.00

-6	2	0	5030.53	4673.22	167.04

-4	2	0	327.18	421.21	77.25

-2	2	0	22901.02	21588.05	405.73

0	2	0	15.87	56.25	93.65

2	2	0	24354.30	20558.34	266.49

4	2	0	1675.45	1337.96	84.02

6	2	0	1153.26	812.92	103.44

8	2	0	1195.80	1148.36	132.63

10	2	0	141.27	-82.40	228.36

12	2	0	25.80	-215.88	278.82

14	2	0	215.65	122.24	182.14

-13	3	0	133.75	-86.35	376.74

-11	3	0	505.06	738.66	172.12

-9	3	0	349.95	478.03	137.15

-7	3	0	110.46	34.66	125.28

-5	3	0	7548.15	8015.48	223.78

-3	3	0	3258.85	2870.77	111.25

-1	3	0	1319.36	908.82	65.46

1	3	0	51.59	61.12	49.56

3	3	0	11270.93	9736.68	160.94

5	3	0	5954.36	4523.54	145.53

7	3	0	1751.47	1472.15	127.50

9	3	0	1924.18	1677.72	146.05

11	3	0	800.01	982.34	145.68

13	3	0	594.36	269.44	185.20

-12	4	0	5826.88	6750.26	310.64

-10	4	0	2623.24	3038.48	213.32

-8	4	0	8289.45	8122.08	261.36

-6	4	0	7479.46	8158.26	268.45

-4	4	0	4.58	-165.71	175.74

-2	4	0	165.23	221.99	63.86

0	4	0	1321.40	1010.86	66.66

2	4	0	86.98	48.96	57.17

4	4	0	3266.00	2990.80	84.07

6	4	0	6.99	-207.37	207.37

8	4	0	2009.97	1530.27	146.97

10	4	0	533.42	581.76	134.72

12	4	0	650.24	486.88	174.26

14	4	0	26.55	-182.74	302.84

-13	5	0	755.76	458.30	220.48

-11	5	0	197.21	408.98	185.48

-9	5	0	941.34	882.64	176.41

-7	5	0	12204.12	12635.79	428.25

-5	5	0	1547.53	1452.88	142.70

-3	5	0	17172.27	12720.72	327.79

-1	5	0	4211.67	3296.31	122.25

1	5	0	1276.99	1125.64	80.34

3	5	0	105.41	163.29	70.24

5	5	0	78.24	-83.31	83.31

7	5	0	410.16	334.82	118.90

9	5	0	1800.97	1536.11	157.90

11	5	0	1210.14	1089.51	156.95

13	5	0	1.33	-43.48	366.08

-12	6	0	2352.04	2826.13	264.08

-10	6	0	11691.20	13554.58	400.29

-8	6	0	737.84	1050.46	164.53

-6	6	0	8300.81	8654.13	259.88

-4	6	0	846.83	671.30	131.71

-2	6	0	614.24	590.36	97.02

0	6	0	1465.60	1232.12	95.25

2	6	0	536.01	575.44	90.03

4	6	0	5999.10	5849.65	178.08

6	6	0	1378.15	1507.61	119.10

8	6	0	6178.98	5976.04	229.45

10	6	0	35.61	-64.16	243.85

12	6	0	105.70	213.15	152.34

-11	7	0	123.43	379.78	194.91

-9	7	0	4.71	261.49	157.50

-7	7	0	1810.01	1894.80	179.81

-5	7	0	3359.59	3179.32	176.27

-3	7	0	1733.65	1361.06	132.06

-1	7	0	145.30	84.23	193.09

1	7	0	169.48	-65.99	207.08

3	7	0	151.29	209.81	93.35

5	7	0	615.34	619.82	121.96

7	7	0	2963.76	2972.01	255.83

9	7	0	2077.38	2628.44	181.34

11	7	0	228.59	266.67	139.27

13	7	0	428.47	500.22	183.37

-10	8	0	496.79	419.96	214.08

-8	8	0	974.47	987.25	178.23

-6	8	0	616.55	713.15	143.24

-4	8	0	12215.11	9976.19	280.09

-2	8	0	1866.57	1738.69	153.66

0	8	0	2297.06	1950.28	141.83

2	8	0	7698.64	7229.02	216.27

4	8	0	161.37	121.33	98.82

6	8	0	2518.72	2732.54	168.90

8	8	0	3.72	12.67	102.65

10	8	0	1443.70	1671.17	177.64

12	8	0	1710.86	1599.44	225.41

-9	9	0	351.63	413.86	194.31

-7	9	0	1906.22	1847.58	194.40

-5	9	0	3220.25	2959.46	197.85

-3	9	0	680.51	631.67	119.52

-1	9	0	12209.44	10360.72	271.55

1	9	0	6519.75	5788.40	212.45

3	9	0	2942.46	2888.32	169.24

5	9	0	2268.20	2251.47	166.45

7	9	0	6795.48	7388.02	276.07

9	9	0	3682.87	4474.71	174.26

11	9	0	637.22	768.48	190.98

-10	10	0	39.82	127.70	204.93

-8	10	0	760.73	1031.57	201.33

-6	10	0	2533.26	2153.42	212.69

-4	10	0	210.13	119.81	271.54

-2	10	0	2198.80	1815.95	174.96

0	10	0	362.54	26.15	273.99

2	10	0	263.40	304.69	122.24

4	10	0	126.24	55.95	230.79

6	10	0	961.18	937.68	149.34

8	10	0	17.37	-285.20	285.20

10	10	0	75.64	-96.13	154.32

-9	11	0	353.39	395.31	174.85

-7	11	0	375.34	273.07	165.12

-5	11	0	71.71	-302.54	302.54

-3	11	0	662.76	585.73	139.29

-1	11	0	33.35	-120.41	258.75

1	11	0	1038.72	760.09	149.34

3	11	0	840.14	1028.59	142.64

5	11	0	877.55	962.89	138.99

7	11	0	1975.59	2042.27	206.57

9	11	0	4246.32	5671.93	292.23

-6	12	0	2078.55	2141.14	221.78

-4	12	0	5241.48	4950.97	267.97

-2	12	0	1174.43	755.23	179.76

0	12	0	5820.05	5163.04	254.94

2	12	0	4341.47	4588.68	239.30

4	12	0	6900.36	7626.45	298.57

6	12	0	24211.57	26424.87	786.11

8	12	0	213.35	438.17	161.16

-5	13	0	7978.76	7038.49	342.78

-3	13	0	4336.89	4458.79	259.97

-1	13	0	5555.62	5205.02	285.95

1	13	0	2044.93	1883.80	191.36

3	13	0	16863.27	18300.43	459.76

5	13	0	2148.80	2279.01	228.78

7	13	0	4.99	-11.25	169.36

-4	14	0	668.61	-92.45	418.76

-2	14	0	106.49	-132.27	350.28

0	14	0	1394.47	1435.07	211.09

2	14	0	510.88	580.22	169.69

4	14	0	5800.48	7377.94	342.59

6	14	0	247.71	94.26	370.97

1	15	0	3967.42	4311.94	299.19

-3	-15	1	493.32	139.88	370.08

-1	-15	1	302.94	0.00	356.68

1	-15	1	151.35	-23.41	173.62

-6	-14	1	940.17	1223.82	195.86

-4	-14	1	822.14	1302.55	187.95

-2	-14	1	1039.98	1384.45	198.60

0	-14	1	3470.47	3602.79	238.30

2	-14	1	104.61	117.06	160.55

4	-14	1	45.92	90.91	406.53

-7	-13	1	950.61	1045.60	211.68

-5	-13	1	4081.21	4898.99	278.22

-3	-13	1	437.48	584.77	142.92

-1	-13	1	353.17	464.03	145.35

1	-13	1	197.29	129.84	159.64

3	-13	1	419.92	454.01	168.77

5	-13	1	8923.36	8411.25	370.00

-8	-12	1	819.07	1263.32	187.03

-6	-12	1	2262.86	2514.33	218.15

-4	-12	1	318.52	246.61	141.09

-2	-12	1	7587.18	7993.80	292.26

0	-12	1	1908.20	1988.46	182.54

2	-12	1	5779.37	5162.61	261.02

4	-12	1	1956.50	1931.83	213.87

6	-12	1	1804.17	1680.42	221.76

8	-12	1	844.46	805.92	207.41

-9	-11	1	40.87	50.78	164.80

-7	-11	1	229.57	-35.58	335.09

-5	-11	1	509.79	499.94	144.75

-3	-11	1	3719.84	4028.39	211.27

-1	-11	1	192.73	142.91	295.56

1	-11	1	1.41	-221.05	221.05

3	-11	1	59.65	-157.20	245.38

5	-11	1	754.27	636.83	176.39

7	-11	1	371.48	190.05	199.48

9	-11	1	161.73	-455.19	455.19

-10	-10	1	421.44	331.18	118.78

-8	-10	1	6.90	-138.65	298.28

-6	-10	1	5175.04	5842.31	250.04

-4	-10	1	413.10	429.39	118.60

-2	-10	1	74.61	0.00	217.10

0	-10	1	1452.04	1405.76	140.85

2	-10	1	2664.54	2027.47	174.38

4	-10	1	1427.70	1428.80	163.66

6	-10	1	591.24	378.31	156.31

8	-10	1	1071.14	1205.63	190.70

10	-10	1	1500.44	1506.26	229.95

-11	-9	1	468.49	-363.70	363.70

-9	-9	1	4204.48	4786.76	199.25

-7	-9	1	615.89	730.48	138.37

-5	-9	1	913.36	963.86	125.31

-3	-9	1	3431.37	3405.29	183.58

-1	-9	1	502.25	313.24	123.17

1	-9	1	5983.80	5212.23	199.31

3	-9	1	15862.97	12788.80	357.48

5	-9	1	5787.74	5128.30	242.49

7	-9	1	6342.94	6021.78	276.00

9	-9	1	3022.96	3425.30	253.79

-12	-8	1	840.45	1269.41	192.51

-10	-8	1	1427.20	1332.62	182.20

-8	-8	1	75.76	134.78	100.18

-6	-8	1	87.58	-12.16	109.16

-4	-8	1	1203.16	1232.63	128.68

-2	-8	1	988.56	762.89	118.33

0	-8	1	2730.71	2629.25	141.55

2	-8	1	131.71	308.94	109.77

4	-8	1	295.74	138.66	240.23

6	-8	1	8.20	178.48	121.62

8	-8	1	1470.46	1482.92	193.16

10	-8	1	3249.79	3979.97	287.28

-13	-7	1	256.28	310.16	162.07

-11	-7	1	618.83	784.90	156.92

-9	-7	1	36.27	118.28	213.14

-7	-7	1	19.63	-16.04	146.05

-5	-7	1	6301.94	6727.84	208.22

-3	-7	1	13156.95	13073.11	366.50

-1	-7	1	236.04	272.77	91.23

1	-7	1	23.73	151.42	93.04

3	-7	1	50.77	-93.65	239.30

5	-7	1	5217.85	4175.12	204.43

7	-7	1	3323.16	3409.83	204.55

9	-7	1	259.96	194.31	188.53

11	-7	1	34.78	127.10	408.65

-12	-6	1	408.94	-158.13	339.97

-10	-6	1	4311.22	4288.99	221.65

-8	-6	1	250.40	235.06	113.73

-6	-6	1	5680.90	5788.44	193.08

-4	-6	1	1690.15	1663.35	115.94

-2	-6	1	146.17	373.71	73.89

0	-6	1	409.76	297.74	84.85

2	-6	1	19507.45	14358.51	350.78

4	-6	1	1648.51	1383.26	134.80

6	-6	1	337.93	-179.11	261.22

8	-6	1	4243.81	4198.81	235.06

10	-6	1	1540.43	1643.85	218.71

12	-6	1	829.73	875.57	219.88

-13	-5	1	4649.65	4687.72	274.60

-11	-5	1	3284.73	3033.21	201.79

-9	-5	1	873.47	1027.10	134.13

-7	-5	1	635.29	675.48	112.83

-5	-5	1	22364.66	22568.61	836.25

-3	-5	1	4117.63	3895.26	127.41

-1	-5	1	29280.04	24432.41	527.83

1	-5	1	28720.68	21425.60	516.99

3	-5	1	823.34	665.27	96.43

5	-5	1	6616.53	5763.25	198.84

7	-5	1	12139.49	12992.65	432.51

9	-5	1	968.59	1090.38	170.93

11	-5	1	9417.42	9232.97	346.94

13	-5	1	160.22	-69.33	200.38

-14	-4	1	5155.66	5101.90	308.73

-12	-4	1	2295.08	2035.17	195.03

-10	-4	1	10001.18	8579.76	284.92

-8	-4	1	4619.56	4103.03	182.15

-6	-4	1	123400.34	106266.63	1383.51

-4	-4	1	26395.83	26324.26	652.51

-2	-4	1	7116.54	5617.36	146.16

0	-4	1	85782.95	66013.24	782.71

2	-4	1	167418.28	121316.15	1182.85

4	-4	1	154118.94	131384.67	1426.10

6	-4	1	7158.42	6404.95	215.64

8	-4	1	25118.22	22737.95	567.60

10	-4	1	8198.57	7831.96	290.20

12	-4	1	6549.64	6662.89	324.40

-13	-3	1	6535.97	6564.19	312.22

-11	-3	1	457.54	428.17	131.07

-9	-3	1	12164.93	9720.28	320.99

-7	-3	1	61268.04	48032.94	976.18

-5	-3	1	25317.20	20441.71	537.27

-3	-3	1	83422.64	77117.06	2401.21

-1	-3	1	14302.79	13076.60	313.55

1	-3	1	95410.95	73039.95	756.66

3	-3	1	15019.24	10908.22	254.52

5	-3	1	9528.56	7254.61	222.78

7	-3	1	2344.64	2159.37	159.18

9	-3	1	1610.61	1211.72	164.89

11	-3	1	16294.04	15403.68	466.23

13	-3	1	388.02	336.01	212.56

-14	-2	1	2190.83	2356.57	228.17

-12	-2	1	23.98	184.87	138.95

-10	-2	1	12280.72	10191.14	297.69

-8	-2	1	2552.39	2283.42	151.27

-6	-2	1	11066.66	8549.55	226.33

-4	-2	1	3148.99	2478.85	97.53

-2	-2	1	6194.03	5412.64	105.41

0	-2	1	28.01	54.12	87.27

2	-2	1	17392.36	16423.33	368.52

4	-2	1	1333.71	842.39	88.56

6	-2	1	1866.32	1695.75	133.91

8	-2	1	364.62	271.86	120.12

10	-2	1	455.51	483.82	128.33

12	-2	1	305.61	-189.14	360.64

14	-2	1	19.76	188.21	318.95

-13	-1	1	3875.16	3890.61	260.25

-11	-1	1	805.11	754.25	145.07

-9	-1	1	111.80	273.96	109.46

-7	-1	1	1680.25	1381.50	127.80

-5	-1	1	5843.39	4537.89	135.82

-3	-1	1	181.50	218.35	57.17

-1	-1	1	232.07	232.69	21.71

1	-1	1	15.66	-19.76	36.79

3	-1	1	14154.70	8780.08	208.54

5	-1	1	997.67	609.38	93.70

7	-1	1	2617.08	1623.11	144.90

9	-1	1	502.18	511.51	126.51

11	-1	1	725.70	558.37	151.45

13	-1	1	231.72	400.16	181.23

-14	0	1	464.83	544.02	182.76

-12	0	1	3737.25	3928.44	231.94

-10	0	1	6305.97	5613.33	231.88

-8	0	1	15983.63	13855.75	414.72

-6	0	1	6731.00	5644.38	166.01

-4	0	1	7749.00	6433.85	189.69

-2	0	1	8.35	78.14	43.18

2	0	1	528.50	570.21	55.07

4	0	1	2594.34	1741.34	90.48

6	0	1	1343.47	1046.07	103.15

8	0	1	879.19	754.02	125.31

10	0	1	5.65	140.17	226.22

12	0	1	3.43	-110.37	318.35

14	0	1	194.06	45.91	423.87

-13	1	1	108.14	203.72	384.34

-11	1	1	1752.53	1317.88	190.14

-9	1	1	5.66	11.86	103.07

-7	1	1	1838.70	1681.02	137.55

-5	1	1	15275.64	14130.06	314.31

-3	1	1	53.54	169.67	56.25

-1	1	1	57.46	59.91	38.62

1	1	1	3.51	2.42	59.58

3	1	1	16441.33	11294.63	326.22

5	1	1	695.35	621.14	80.30

7	1	1	4319.09	3264.55	160.24

9	1	1	372.61	0.00	256.35

11	1	1	119.93	31.93	145.04

13	1	1	428.97	583.85	186.41

-14	2	1	142.71	-228.96	391.33

-12	2	1	1903.14	1744.10	211.74

-10	2	1	5429.30	5460.57	240.94

-8	2	1	22610.12	22055.07	530.72

-6	2	1	2894.84	3060.81	147.07

-4	2	1	4160.39	3942.74	124.41

-2	2	1	20823.30	24279.70	431.37

0	2	1	9922.30	8787.70	239.10

2	2	1	31782.76	26869.26	852.54

4	2	1	3551.50	2698.01	108.51

6	2	1	5744.95	4479.35	153.99

8	2	1	5798.81	5202.66	206.92

10	2	1	39.66	-259.06	259.06

12	2	1	1273.87	1592.61	185.24

14	2	1	650.05	90.93	375.27

-13	3	1	529.33	256.96	201.62

-11	3	1	876.64	1187.34	171.84

-9	3	1	1587.83	1627.29	164.58

-7	3	1	210.88	231.41	125.28

-5	3	1	2856.27	2786.37	132.16

-3	3	1	26613.85	29560.43	575.30

-1	3	1	2775.62	2369.21	80.78

1	3	1	376.26	31.02	125.31

3	3	1	549.42	615.48	86.08

5	3	1	1147.99	1140.00	97.66

7	3	1	1377.04	968.98	122.91

9	3	1	2305.35	1913.14	161.58

11	3	1	3503.77	3131.12	214.28

13	3	1	142.59	127.71	160.85

-12	4	1	3008.55	3956.02	258.97

-10	4	1	905.78	1512.19	159.98

-8	4	1	895.36	1214.18	149.04

-6	4	1	4539.98	5260.00	192.85

-4	4	1	11163.00	11997.31	313.26

-2	4	1	9.98	21.89	131.35

0	4	1	1918.49	1261.53	83.13

2	4	1	286.30	243.90	62.04

4	4	1	1.15	-13.68	101.77

6	4	1	1962.46	1775.11	135.12

8	4	1	1222.82	1155.63	134.15

10	4	1	347.86	150.83	133.80

12	4	1	104.89	136.83	149.90

-13	5	1	16.57	159.63	183.95

-11	5	1	54.02	-259.67	383.72

-9	5	1	132.42	14.60	147.78

-7	5	1	14379.77	15893.22	473.83

-5	5	1	121.63	36.49	253.90

-3	5	1	7032.99	6044.41	169.99

-1	5	1	9742.52	8648.94	254.78

1	5	1	3781.96	3591.62	125.26

3	5	1	1.46	98.51	165.71

5	5	1	142.02	174.71	69.04

7	5	1	20726.67	20214.01	499.57

9	5	1	3831.23	3748.88	211.59

11	5	1	9307.78	9564.37	327.44

13	5	1	1460.11	1646.48	198.32

-12	6	1	70.59	97.60	194.29

-10	6	1	160.97	-353.63	390.73

-8	6	1	44.32	170.27	128.92

-6	6	1	848.80	654.23	141.43

-4	6	1	674.84	749.11	125.31

-2	6	1	2491.28	2305.77	127.56

0	6	1	2164.58	2052.59	119.33

2	6	1	474.39	468.36	88.50

4	6	1	1474.91	1346.95	124.44

6	6	1	421.88	401.23	113.28

8	6	1	3488.57	3544.01	189.96

10	6	1	126.20	311.97	129.23

12	6	1	339.33	672.02	159.95

-11	7	1	1347.51	1247.08	238.16

-9	7	1	7.86	169.66	297.67

-7	7	1	1729.82	1903.26	175.85

-5	7	1	31.50	-281.56	281.56

-3	7	1	4267.31	3882.46	180.32

-1	7	1	1020.05	865.74	120.77

1	7	1	1524.65	1080.45	123.84

3	7	1	1282.15	785.50	116.21

5	7	1	710.97	737.23	118.61

7	7	1	9854.73	10115.16	216.46

9	7	1	2907.71	3381.07	205.72

11	7	1	2474.10	2536.65	224.55

-10	8	1	2631.63	3276.42	256.20

-8	8	1	1179.67	1291.17	180.98

-6	8	1	3429.89	3427.55	203.64

-4	8	1	1692.48	1422.34	146.34

-2	8	1	31.57	-243.85	243.85

0	8	1	22101.29	19674.61	483.83

2	8	1	885.97	771.05	122.88

4	8	1	10122.63	10344.70	321.39

6	8	1	18596.50	20126.21	555.99

8	8	1	7093.17	7766.30	387.30

10	8	1	7122.33	7608.13	319.90

12	8	1	364.81	-314.73	451.56

-9	9	1	4075.64	4242.67	289.48

-7	9	1	2776.23	2678.51	218.80

-5	9	1	3705.31	3230.52	195.44

-3	9	1	27494.92	24381.09	601.05

-1	9	1	47015.20	41104.16	1044.11

1	9	1	5410.73	4963.30	208.09

3	9	1	33924.94	34875.30	996.77

5	9	1	7186.03	7114.39	257.24

7	9	1	17058.84	18458.13	589.62

9	9	1	768.76	1303.98	129.65

11	9	1	20.66	163.89	163.89

-10	10	1	501.32	-280.98	458.88

-8	10	1	3402.12	3372.38	251.99

-6	10	1	3350.68	3357.64	231.31

-4	10	1	20901.85	19934.24	589.46

-2	10	1	848.45	781.03	144.77

0	10	1	3155.78	2930.28	184.45

2	10	1	578.93	733.83	140.50

4	10	1	1268.42	1464.62	158.78

6	10	1	3543.53	3349.74	218.55

8	10	1	10403.58	11977.94	371.13

10	10	1	1254.74	1379.42	140.46

-9	11	1	860.92	916.32	213.49

-7	11	1	5107.99	5204.73	296.26

-5	11	1	54.18	108.55	337.81

-3	11	1	3909.90	4083.12	223.14

-1	11	1	707.78	661.77	153.89

1	11	1	11313.66	11059.76	328.63

3	11	1	623.83	738.99	150.23

5	11	1	8741.25	9030.07	319.48

7	11	1	948.58	1263.68	175.49

9	11	1	257.80	132.58	398.03

-6	12	1	1997.81	1947.29	227.86

-4	12	1	631.66	627.07	179.73

-2	12	1	4098.34	3599.72	237.14

0	12	1	268.80	406.55	142.00

2	12	1	312.84	209.21	145.05

4	12	1	2170.10	2390.75	206.28

6	12	1	3603.25	4092.99	267.22

8	12	1	4.86	-11.25	158.11

-5	13	1	228.80	-197.34	197.34

-3	13	1	265.92	217.11	178.19

-1	13	1	409.47	562.26	152.04

1	13	1	526.30	789.44	161.17

3	13	1	1162.78	1265.58	189.49

5	13	1	492.24	189.76	167.56

7	13	1	9.80	-93.04	271.22

-2	14	1	3810.95	4035.49	269.66

0	14	1	1578.14	1874.67	231.18

2	14	1	767.66	653.24	189.46

4	14	1	56.58	-183.35	377.95

-5	-15	2	1141.34	1493.65	207.43

-3	-15	2	749.70	1026.08	187.33

-1	-15	2	654.90	789.77	209.83

1	-15	2	3443.44	3511.33	276.02

-6	-14	2	891.96	970.16	190.08

-4	-14	2	46.75	0.00	378.55

-2	-14	2	1046.43	881.71	189.48

0	-14	2	817.50	856.71	183.39

2	-14	2	232.89	-167.54	414.76

4	-14	2	0.45	123.45	180.00

-9	-13	2	1714.59	2073.66	224.19

-7	-13	2	988.28	918.79	195.86

-5	-13	2	801.58	987.49	167.88

-3	-13	2	875.33	1040.43	169.10

-1	-13	2	1106.52	1326.10	168.50

1	-13	2	902.05	665.14	171.84

3	-13	2	2132.80	2044.77	210.53

5	-13	2	10424.76	10214.55	389.97

-10	-12	2	31.50	-69.63	170.58

-8	-12	2	224.93	181.23	154.17

-6	-12	2	42.72	261.49	134.09

-4	-12	2	391.15	440.02	149.31

-2	-12	2	114.22	0.00	258.46

0	-12	2	3422.13	3217.25	206.98

2	-12	2	2898.28	2403.52	201.46

4	-12	2	1124.19	1091.00	176.71

6	-12	2	339.97	409.30	178.50

8	-12	2	281.08	768.10	184.88

-11	-11	2	22.34	64.91	148.16

-9	-11	2	1050.75	879.89	194.96

-7	-11	2	5.58	-34.36	236.55

-5	-11	2	16.61	123.45	195.20

-3	-11	2	6167.08	6434.33	253.79

-1	-11	2	1085.12	1158.87	145.69

1	-11	2	76.59	143.52	242.03

3	-11	2	2183.23	2180.35	194.73

5	-11	2	432.19	-69.33	313.52

7	-11	2	1563.83	1715.61	224.79

9	-11	2	1562.75	1975.63	236.04

-12	-10	2	1507.08	1265.97	219.00

-10	-10	2	577.56	880.79	113.77

-8	-10	2	440.50	446.41	156.91

-6	-10	2	10601.99	11884.26	367.65

-4	-10	2	1834.36	1874.17	165.51

-2	-10	2	3360.91	3236.32	178.39

0	-10	2	3510.93	3210.01	182.97

2	-10	2	70.13	171.79	112.50

4	-10	2	18.43	175.14	119.80

6	-10	2	1162.99	854.69	176.41

8	-10	2	3122.67	2764.12	248.32

10	-10	2	74.86	150.81	195.21

-11	-9	2	2047.79	2191.03	234.86

-9	-9	2	2847.83	3189.67	147.53

-7	-9	2	10314.13	10528.96	305.70

-5	-9	2	576.56	575.70	118.00

-3	-9	2	8552.74	8302.90	247.10

-1	-9	2	11566.09	10259.95	296.29

1	-9	2	5792.17	4590.61	191.07

3	-9	2	3985.21	3310.79	185.13

5	-9	2	12349.88	10304.00	303.78

7	-9	2	548.70	721.64	154.18

9	-9	2	1873.23	1768.69	238.81

-12	-8	2	4218.83	4156.90	281.27

-10	-8	2	1782.74	1513.78	177.36

-8	-8	2	261.17	29.42	196.22

-6	-8	2	998.12	1061.24	127.75

-4	-8	2	2822.22	3118.05	163.16

-2	-8	2	76671.09	69549.29	1180.62

0	-8	2	705.15	476.60	108.58

2	-8	2	21284.78	18750.77	461.96

4	-8	2	32654.18	25128.10	579.86

6	-8	2	8631.06	7121.51	263.47

8	-8	2	2427.53	2204.79	223.34

10	-8	2	434.97	185.80	233.24

-13	-7	2	12863.77	11542.40	401.19

-11	-7	2	1173.33	1189.56	168.20

-9	-7	2	4043.18	4006.33	207.03

-7	-7	2	10171.16	10385.22	334.35

-5	-7	2	67449.62	67254.18	1179.21

-3	-7	2	64347.50	61850.18	1047.69

-1	-7	2	26111.39	22239.32	620.40

1	-7	2	33820.64	25545.94	685.14

3	-7	2	8813.18	7109.12	218.24

5	-7	2	28467.14	21829.43	532.66

7	-7	2	5769.34	4822.49	233.36

9	-7	2	3338.68	3756.67	245.92

11	-7	2	4716.69	5119.78	307.79

-14	-6	2	1139.28	1140.54	224.76

-12	-6	2	562.78	190.98	348.20

-10	-6	2	9163.58	8660.25	296.10

-8	-6	2	1621.89	1596.32	143.29

-6	-6	2	19049.11	18399.19	701.21

-4	-6	2	5735.88	5923.72	172.90

-2	-6	2	541.35	511.27	83.95

0	-6	2	449.89	394.46	79.99

2	-6	2	55.09	-117.37	192.17

4	-6	2	546.44	230.53	124.39

6	-6	2	375.93	147.18	140.80

8	-6	2	2555.78	2393.40	198.41

10	-6	2	1696.11	1746.74	214.16

12	-6	2	1264.06	1241.26	232.98

-13	-5	2	8978.87	9005.59	357.22

-11	-5	2	1276.33	1199.35	167.90

-9	-5	2	1867.07	1456.16	152.43

-7	-5	2	729.94	466.87	122.57

-5	-5	2	1170.46	1020.63	72.79

-3	-5	2	2362.50	2310.57	107.79

-1	-5	2	236.60	329.65	67.51

1	-5	2	683.60	633.33	77.26

3	-5	2	21.57	0.00	84.22

5	-5	2	628.18	701.04	142.34

7	-5	2	1495.09	1204.73	160.33

9	-5	2	499.61	392.29	156.31

11	-5	2	25.16	343.58	170.27

13	-5	2	237.70	-93.96	392.56

-14	-4	2	1903.49	1714.51	218.72

-12	-4	2	5.46	-250.54	274.87

-10	-4	2	3161.60	2835.26	188.10

-8	-4	2	5608.13	4438.44	187.72

-6	-4	2	24944.29	22074.63	620.19

-4	-4	2	285.67	403.22	51.00

-2	-4	2	83.66	-9.12	118.89

0	-4	2	1047.15	985.71	63.00

2	-4	2	9148.24	8169.83	225.23

4	-4	2	2857.48	2760.56	139.78

6	-4	2	7.73	166.93	125.88

8	-4	2	1982.51	1551.78	167.96

10	-4	2	235.80	493.21	158.73

12	-4	2	0.23	-453.95	453.95

-13	-3	2	12357.11	11164.48	397.24

-11	-3	2	1572.04	1124.04	160.62

-9	-3	2	5808.19	5061.85	210.25

-7	-3	2	2510.76	2280.30	133.63

-5	-3	2	1423.09	1531.01	97.69

-3	-3	2	15641.15	16787.75	329.14

-1	-3	2	24355.33	24641.85	421.36

1	-3	2	58003.19	56840.49	673.99

3	-3	2	7556.56	7818.96	233.22

5	-3	2	4881.69	3632.89	158.51

7	-3	2	2928.03	2323.32	172.91

9	-3	2	473.55	334.82	131.98

11	-3	2	2610.46	2561.19	228.22

13	-3	2	1857.18	1902.49	232.41

-14	-2	2	632.61	699.14	198.58

-12	-2	2	389.58	312.00	157.52

-10	-2	2	928.86	1000.96	139.91

-8	-2	2	18075.51	15204.89	428.58

-6	-2	2	1832.58	1782.92	112.00

-4	-2	2	19050.64	17048.22	426.03

-2	-2	2	5089.34	5661.79	107.17

0	-2	2	1257.38	1367.11	58.18

2	-2	2	7656.68	9175.21	206.15

4	-2	2	1035.32	777.99	92.19

6	-2	2	21320.94	16325.40	403.87

8	-2	2	23.98	11.55	122.84

10	-2	2	2175.22	1939.39	182.86

12	-2	2	175.65	264.24	168.76

-13	-1	2	1479.59	1115.43	209.28

-11	-1	2	1044.39	1347.10	149.64

-9	-1	2	15.48	-161.45	210.10

-7	-1	2	184.43	100.04	98.52

-5	-1	2	2284.13	1948.54	101.10

-3	-1	2	1319.16	1311.95	67.59

-1	-1	2	64.33	287.35	26.88

1	-1	2	85.40	204.96	47.74

3	-1	2	3924.85	3346.15	92.43

5	-1	2	214.21	349.10	82.10

7	-1	2	44.68	105.51	113.11

9	-1	2	1073.08	852.89	146.00

11	-1	2	2533.65	2593.74	194.44

13	-1	2	523.43	593.90	196.45

-14	0	2	239.99	285.83	170.89

-12	0	2	693.59	934.55	155.40

-10	0	2	485.33	536.75	142.63

-8	0	2	7551.69	7091.83	219.30

-6	0	2	1006.73	902.32	101.91

-4	0	2	4729.01	4271.68	119.02

-2	0	2	1130.79	1372.45	61.82

0	0	2	455.41	558.20	39.56

2	0	2	8408.68	7200.77	176.75

4	0	2	5685.26	4393.28	128.20

6	0	2	14934.47	10278.37	324.05

8	0	2	1177.77	1015.40	129.28

10	0	2	5083.11	4579.31	226.89

12	0	2	147.04	113.72	365.18

14	0	2	6.39	-176.66	179.09

-13	1	2	73.28	-323.52	352.41

-11	1	2	82.08	-216.80	301.93

-9	1	2	307.56	334.50	121.03

-7	1	2	2870.25	3056.42	158.01

-5	1	2	9957.97	9185.20	264.30

-3	1	2	6492.10	6378.93	181.67

-1	1	2	1304.20	1599.46	62.75

1	1	2	6052.07	5731.67	105.46

3	1	2	228.09	108.57	55.96

5	1	2	4065.21	3025.25	124.34

7	1	2	26.26	109.46	104.29

9	1	2	8286.16	6852.60	243.95

11	1	2	9640.15	8651.39	321.71

13	1	2	911.99	1170.29	191.91

-14	2	2	367.22	-273.37	370.07

-12	2	2	517.29	-36.49	388.34

-10	2	2	115.80	85.14	141.09

-8	2	2	589.89	566.89	126.52

-6	2	2	1600.62	1580.82	127.50

-4	2	2	131.34	189.75	73.89

-2	2	2	5447.55	6302.37	176.63

0	2	2	4437.62	4332.48	143.59

2	2	2	4373.85	4105.63	87.19

4	2	2	807.32	673.21	79.40

6	2	2	11070.35	8117.55	246.65

8	2	2	2083.19	2129.46	149.71

10	2	2	81.51	59.29	254.80

12	2	2	3465.05	3355.78	248.96

-13	3	2	167.45	170.89	427.22

-11	3	2	543.32	-269.44	356.11

-9	3	2	507.71	444.30	143.54

-7	3	2	415.60	-79.98	269.13

-5	3	2	3036.04	3308.50	143.44

-3	3	2	4295.96	5114.68	135.09

-1	3	2	915.47	744.89	63.29

1	3	2	3191.18	2917.30	87.49

3	3	2	8984.18	7924.62	208.73

5	3	2	68.46	181.83	84.23

7	3	2	9925.17	8157.41	269.87

9	3	2	772.93	826.33	135.04

11	3	2	8667.95	8484.45	321.91

13	3	2	682.97	889.52	187.03

-12	4	2	21.34	-39.83	306.79

-10	4	2	3628.04	3971.81	224.95

-8	4	2	26.90	116.45	112.50

-6	4	2	453.83	732.61	124.38

-4	4	2	813.69	852.02	102.81

-2	4	2	949.05	945.88	85.80

0	4	2	1569.73	1575.48	90.71

2	4	2	3974.70	3557.78	121.62

4	4	2	29990.30	27205.43	570.93

6	4	2	890.42	687.42	118.93

8	4	2	13482.83	12435.32	352.57

10	4	2	10133.89	9757.52	310.50

12	4	2	228.91	81.19	401.07

-13	5	2	3268.83	3552.86	275.40

-11	5	2	7732.58	8968.10	357.14

-9	5	2	4591.03	4889.42	244.82

-7	5	2	51839.43	56173.14	1212.20

-5	5	2	688.64	739.38	115.88

-3	5	2	28892.34	26727.15	680.90

-1	5	2	78945.92	74911.20	1041.46

1	5	2	111951.45	105978.41	1251.63

3	5	2	59770.02	51969.52	927.08

5	5	2	2547.45	2522.04	107.29

7	5	2	44103.75	40743.57	1036.38

9	5	2	2206.08	1963.76	178.30

11	5	2	6690.61	6666.34	307.07

13	5	2	273.16	575.01	173.63

-12	6	2	3498.00	4261.33	290.34

-10	6	2	17375.19	18800.25	536.01

-8	6	2	4867.15	5346.20	240.59

-6	6	2	7898.95	8064.16	250.98

-4	6	2	15773.88	15700.50	429.46

-2	6	2	2985.59	2641.43	145.54

0	6	2	142794.30	140872.02	1557.09

2	6	2	1791.62	1521.27	122.94

4	6	2	2935.03	2637.96	154.35

6	6	2	117.09	-24.76	139.96

8	6	2	1578.46	1707.55	161.54

10	6	2	3514.66	3645.42	235.58

12	6	2	1958.20	2061.05	216.30

-11	7	2	840.87	-170.31	470.48

-9	7	2	568.82	636.49	177.90

-7	7	2	12184.82	13072.47	384.04

-5	7	2	2224.28	2044.31	162.80

-3	7	2	7781.25	6851.36	217.78

-1	7	2	16130.92	15713.09	415.49

1	7	2	5966.15	6351.49	196.32

3	7	2	24.60	55.64	99.73

5	7	2	13570.11	12897.33	424.17

7	7	2	1630.88	1761.92	113.25

9	7	2	3430.55	4078.82	222.19

11	7	2	1368.63	1601.14	198.32

-10	8	2	1427.12	1792.19	226.30

-8	8	2	61.84	136.52	297.67

-6	8	2	26.84	86.66	269.70

-4	8	2	434.84	75.11	263.35

-2	8	2	3235.75	3161.83	172.61

0	8	2	35.81	-92.74	108.55

2	8	2	1133.70	1162.30	128.67

4	8	2	5922.47	5957.35	216.65

6	8	2	1409.22	1523.11	152.10

8	8	2	1147.69	1302.27	153.30

10	8	2	257.66	-161.16	346.34

-9	9	2	2412.68	2598.03	244.32

-7	9	2	2230.66	2202.50	203.55

-5	9	2	2169.35	1855.71	185.91

-3	9	2	215.93	241.44	121.93

-1	9	2	2108.96	1795.88	158.53

1	9	2	896.52	868.66	127.14

3	9	2	115.77	271.84	111.29

5	9	2	1655.73	1752.30	150.28

7	9	2	44.81	33.14	121.62

9	9	2	45.27	110.24	143.52

11	9	2	300.84	192.79	200.08

-8	10	2	272.36	0.00	382.53

-6	10	2	314.81	133.49	168.16

-4	10	2	4356.22	4354.15	229.26

-2	10	2	4005.78	3736.51	212.51

0	10	2	1116.80	1020.48	139.92

2	10	2	1425.46	1463.49	156.66

4	10	2	257.07	92.44	220.15

6	10	2	18.47	0.00	236.86

8	10	2	1.55	-234.73	303.14

10	10	2	129.28	-2.99	260.02

-7	11	2	10713.57	10504.29	391.23

-5	11	2	2011.56	2283.23	203.83

-3	11	2	3048.54	2796.80	215.77

-1	11	2	1814.32	1591.09	181.93

1	11	2	1589.55	1503.37	167.31

3	11	2	81.77	0.00	270.01

5	11	2	1493.37	1516.37	169.13

7	11	2	2172.90	2573.84	223.31

9	11	2	1658.01	2036.52	222.66

-6	12	2	10.34	-87.26	332.33

-4	12	2	129.75	-342.07	342.07

-2	12	2	235.51	55.65	159.03

0	12	2	218.14	288.26	138.35

2	12	2	18.80	109.46	227.74

4	12	2	2159.75	2286.96	203.54

6	12	2	23.93	-335.68	335.68

8	12	2	258.53	105.21	173.32

-5	13	2	8.94	148.99	182.13

-3	13	2	651.10	405.38	190.68

-1	13	2	1076.65	1012.49	190.09

1	13	2	656.63	1094.49	160.87

3	13	2	722.96	1017.26	178.51

5	13	2	1400.76	2063.77	198.62

-2	14	2	1481.90	1459.72	215.66

0	14	2	1288.58	1586.18	230.86

2	14	2	1077.33	1148.13	194.04

4	14	2	29.05	237.77	365.17

-5	-15	3	1171.36	1581.56	196.78

-3	-15	3	25.94	78.45	162.67

-1	-15	3	1867.24	2233.17	204.43

1	-15	3	1507.03	1568.02	224.48

-8	-14	3	4569.31	5158.56	308.67

-6	-14	3	377.03	382.23	164.51

-4	-14	3	1955.99	2330.30	218.12

-2	-14	3	952.80	777.98	179.14

0	-14	3	3054.32	3360.81	236.45

2	-14	3	1349.72	1409.50	197.71

4	-14	3	2337.12	2285.46	260.73

-9	-13	3	162.63	46.22	342.08

-7	-13	3	1564.85	1522.75	201.67

-5	-13	3	119.38	37.40	320.79

-3	-13	3	7838.00	8166.04	316.63

-1	-13	3	197.60	69.94	139.57

1	-13	3	5826.00	5679.87	275.94

3	-13	3	121.10	19.16	164.50

5	-13	3	2649.18	2163.36	253.15

-10	-12	3	703.07	90.93	450.08

-8	-12	3	453.23	492.63	167.86

-6	-12	3	1455.78	1676.36	180.38

-4	-12	3	601.09	846.34	152.36

-2	-12	3	2135.49	1814.89	185.60

0	-12	3	3204.08	3292.54	205.75

2	-12	3	5155.34	4704.35	243.62

4	-12	3	681.32	542.84	168.78

6	-12	3	6738.79	6214.11	319.23

8	-12	3	1138.53	1107.39	215.33

-11	-11	3	1197.21	1209.51	143.01

-9	-11	3	12197.82	14213.58	413.70

-7	-11	3	690.18	514.57	153.58

-5	-11	3	12605.08	12845.32	388.00

-3	-11	3	26002.33	26778.30	636.34

-1	-11	3	32257.59	29483.47	666.01

1	-11	3	12429.34	10678.48	361.48

3	-11	3	3194.57	2912.12	185.36

5	-11	3	7436.61	6204.75	289.79

7	-11	3	6693.50	6257.71	316.19

9	-11	3	5897.39	4878.98	320.66

-12	-10	3	6344.78	7009.05	330.44

-10	-10	3	2730.50	2867.00	154.20

-8	-10	3	4083.49	4652.32	225.89

-6	-10	3	9733.57	11285.08	364.81

-4	-10	3	5077.55	5547.01	229.36

-2	-10	3	8576.73	7954.20	246.14

0	-10	3	119.49	240.21	108.25

2	-10	3	550.59	263.06	138.37

4	-10	3	1800.58	1197.46	168.24

6	-10	3	692.09	471.08	173.96

8	-10	3	2411.20	2133.45	235.19

10	-10	3	1229.63	-93.68	508.24

-11	-9	3	5875.07	6349.25	294.50

-9	-9	3	1903.19	2262.54	310.31

-7	-9	3	646.52	881.64	134.12

-5	-9	3	4.44	-194.29	211.62

-3	-9	3	636.00	423.05	124.09

-1	-9	3	311.45	53.22	114.64

1	-9	3	88.44	110.68	222.27

3	-9	3	2307.64	2158.47	152.76

5	-9	3	37.93	169.06	133.79

7	-9	3	10.09	133.18	240.20

9	-9	3	416.28	683.59	195.53

-12	-8	3	2279.69	2018.66	221.18

-10	-8	3	46.33	0.00	249.02

-8	-8	3	17.18	-68.82	159.21

-6	-8	3	9125.73	9187.10	295.33

-4	-8	3	256.74	393.79	105.21

-2	-8	3	6297.07	5904.78	189.65

0	-8	3	13917.22	11594.39	359.47

2	-8	3	108.29	-60.21	228.36

4	-8	3	0.14	92.74	225.00

6	-8	3	84.27	34.66	144.43

8	-8	3	2870.75	3244.92	231.89

10	-8	3	631.66	920.23	222.91

-13	-7	3	7129.81	6987.34	329.00

-11	-7	3	5936.17	5733.79	266.51

-9	-7	3	21756.84	19888.27	569.29

-7	-7	3	1905.38	1875.28	103.25

-5	-7	3	19632.87	20252.20	469.14

-3	-7	3	2482.14	2717.55	136.38

-1	-7	3	1725.86	1593.12	119.90

1	-7	3	13798.09	12153.17	344.65

3	-7	3	14.55	75.71	239.29

5	-7	3	33807.66	31574.26	907.49

7	-7	3	291.18	247.22	153.56

9	-7	3	1255.65	1058.50	210.79

11	-7	3	41.93	-32.53	196.42

-14	-6	3	70.04	90.91	321.09

-12	-6	3	547.81	874.60	158.74

-10	-6	3	831.68	631.69	132.60

-8	-6	3	28.43	-165.71	207.98

-6	-6	3	1321.16	1380.19	90.14

-4	-6	3	5184.67	5531.68	168.28

-2	-6	3	18143.08	17511.53	511.18

0	-6	3	398.87	422.43	84.85

2	-6	3	4158.99	3853.07	152.05

4	-6	3	84.59	189.43	117.07

6	-6	3	412.48	527.01	141.10

8	-6	3	41.28	146.25	311.05

10	-6	3	2396.87	2039.79	232.76

12	-6	3	1759.99	1951.71	243.66

-13	-5	3	916.56	962.88	183.70

-11	-5	3	1012.16	982.10	159.37

-9	-5	3	1525.74	1315.75	142.07

-7	-5	3	72.05	176.66	104.60

-5	-5	3	396.54	370.14	61.92

-3	-5	3	2.15	84.53	139.56

-1	-5	3	885.17	860.08	78.19

1	-5	3	584.67	417.93	78.78

3	-5	3	5148.17	4814.22	161.29

5	-5	3	1457.45	1391.02	145.73

7	-5	3	46.49	-108.85	128.92

9	-5	3	24.83	-151.12	151.12

11	-5	3	659.62	760.58	190.37

-14	-4	3	58.00	-130.14	291.29

-12	-4	3	34.59	-123.75	141.39

-10	-4	3	4202.19	3472.65	195.48

-8	-4	3	2561.82	2270.58	156.44

-6	-4	3	8262.86	7833.71	230.81

-4	-4	3	7464.09	7883.56	295.56

-2	-4	3	726.46	896.26	65.10

0	-4	3	632.38	470.00	59.02

2	-4	3	339.55	342.14	76.03

4	-4	3	28812.54	29891.65	704.60

6	-4	3	5261.94	4768.67	200.82

8	-4	3	7296.01	6090.21	244.17

10	-4	3	5694.43	4748.68	256.45

12	-4	3	404.43	339.67	211.64

-13	-3	3	332.97	78.76	365.81

-11	-3	3	36.77	159.02	117.97

-9	-3	3	0.67	-23.41	234.43

-7	-3	3	350.61	104.31	225.64

-5	-3	3	2263.41	2186.68	107.17

-3	-3	3	1762.42	1848.94	54.47

-1	-3	3	2130.35	2038.77	74.65

1	-3	3	7407.14	7526.58	190.67

3	-3	3	748.19	729.18	88.83

5	-3	3	582.84	623.19	111.01

7	-3	3	743.17	625.32	138.69

9	-3	3	2571.04	2072.99	185.63

11	-3	3	47.61	-383.11	383.11

13	-3	3	3797.92	3526.27	287.01

-14	-2	3	12.14	-42.57	374.29

-12	-2	3	1458.89	1652.04	175.21

-10	-2	3	396.68	500.85	125.90

-8	-2	3	550.07	440.07	119.83

-6	-2	3	393.39	440.36	88.50

-4	-2	3	474.88	383.24	73.00

-2	-2	3	8526.43	10325.58	202.63

0	-2	3	522.07	521.17	59.63

2	-2	3	63.61	81.80	55.64

4	-2	3	3342.20	2987.85	125.83

6	-2	3	15141.27	12631.93	385.44

8	-2	3	3313.03	2908.79	174.44

10	-2	3	5325.21	4408.52	237.25

12	-2	3	257.24	423.88	176.36

-13	-1	3	128.77	196.12	301.33

-11	-1	3	188.32	180.01	274.88

-9	-1	3	1217.84	1228.64	140.23

-7	-1	3	1706.27	1533.37	133.59

-5	-1	3	11363.46	10793.20	269.80

-3	-1	3	5062.26	5743.17	168.63

-1	-1	3	25.14	11.43	78.77

1	-1	3	1366.32	1330.13	69.13

3	-1	3	1216.73	969.90	79.73

5	-1	3	227.93	159.95	86.36

7	-1	3	411.62	680.29	116.17

9	-1	3	4147.77	3608.76	200.05

11	-1	3	4544.98	4145.86	242.66

13	-1	3	215.18	406.85	170.58

-14	0	3	319.06	87.58	204.65

-12	0	3	1008.91	844.92	161.20

-10	0	3	4539.69	4715.60	221.70

-8	0	3	519.67	611.59	122.56

-6	0	3	1461.70	1505.63	108.33

-4	0	3	11225.07	11467.00	255.99

-2	0	3	374.02	420.37	54.45

0	0	3	35.69	14.37	46.53

2	0	3	2547.68	2349.31	78.63

4	0	3	22783.95	19408.97	506.89

6	0	3	3160.58	2572.13	143.72

8	0	3	10423.17	8539.99	254.26

10	0	3	1066.98	963.87	157.86

12	0	3	4740.24	5280.49	281.01

-13	1	3	21969.69	22828.81	617.91

-11	1	3	271.76	279.45	144.74

-9	1	3	5934.13	5569.92	223.97

-7	1	3	21470.23	21763.98	477.07

-5	1	3	9605.87	10323.50	281.92

-3	1	3	54709.22	63551.84	780.89

-1	1	3	5114.64	5322.16	158.66

1	1	3	226225.63	245803.48	1658.94

3	1	3	89538.96	81907.60	974.10

5	1	3	42220.01	34301.30	753.70

7	1	3	10939.42	9253.82	284.34

9	1	3	387.31	311.70	135.63

11	1	3	18954.27	18593.97	510.30

13	1	3	36.53	32.84	175.14

-14	2	3	6567.72	7373.15	350.57

-12	2	3	1559.52	1557.15	193.47

-10	2	3	10452.86	10868.62	312.73

-8	2	3	203.28	-131.67	252.08

-6	2	3	178427.55	197000.97	1899.75

-4	2	3	31681.20	36564.58	690.73

-2	2	3	22371.61	23140.58	478.46

0	2	3	80973.63	87035.28	887.13

2	2	3	114558.80	118514.10	3250.52

4	2	3	75118.48	67762.66	995.51

6	2	3	14061.25	10991.65	353.99

8	2	3	24415.49	20147.76	530.08

10	2	3	3104.17	2855.10	196.31

12	2	3	4256.27	4456.30	271.23

-13	3	3	3651.25	4243.29	279.09

-11	3	3	1237.81	1585.32	182.50

-9	3	3	8554.30	9638.92	285.13

-7	3	3	8624.72	9475.20	254.48

-5	3	3	47.00	148.99	96.08

-3	3	3	20338.71	23075.19	547.73

-1	3	3	2524.63	2454.83	99.91

1	3	3	1205.44	1398.92	84.29

3	3	3	22598.26	21259.15	720.99

5	3	3	1179.55	1182.21	113.78

7	3	3	399.72	438.51	117.99

9	3	3	871.68	885.36	142.95

11	3	3	2093.89	2056.96	191.37

13	3	3	1308.52	1388.79	210.48

-12	4	3	694.06	663.27	195.54

-10	4	3	4925.01	5476.48	247.57

-8	4	3	620.00	777.64	137.16

-6	4	3	366.96	700.95	124.38

-4	4	3	346.22	286.47	94.58

-2	4	3	9010.49	9829.15	275.39

0	4	3	740.32	700.25	85.78

2	4	3	323.15	246.63	81.20

4	4	3	570.50	619.44	67.85

6	4	3	3256.11	2905.11	159.84

8	4	3	2026.02	1947.00	163.39

10	4	3	567.01	849.06	145.36

12	4	3	4.22	-31.62	156.28

-13	5	3	2.58	-149.29	188.21

-11	5	3	2129.16	2195.08	230.61

-9	5	3	2137.50	2340.38	198.38

-7	5	3	745.45	1285.89	153.89

-5	5	3	14051.93	14355.90	416.57

-3	5	3	837.05	943.86	107.07

-1	5	3	2781.58	2903.10	132.76

1	5	3	100.80	7.60	86.96

3	5	3	10025.79	9620.96	313.44

5	5	3	10.50	130.07	87.23

7	5	3	82.50	76.02	210.11

9	5	3	1999.20	1855.58	177.68

11	5	3	147.23	-158.11	353.33

-12	6	3	686.98	769.70	228.08

-10	6	3	1510.63	1676.99	205.63

-8	6	3	2264.10	2961.53	197.17

-6	6	3	731.03	913.93	135.04

-4	6	3	163.47	157.81	117.07

-2	6	3	207.99	285.84	97.00

0	6	3	3876.90	3716.47	155.35

2	6	3	279.46	221.99	103.70

4	6	3	4807.58	4799.13	190.10

6	6	3	137.82	24.93	150.40

8	6	3	1028.50	1069.41	147.51

10	6	3	51.73	0.00	256.93

12	6	3	435.25	132.89	197.35

-11	7	3	929.19	830.88	217.76

-9	7	3	11345.23	12733.70	379.20

-7	7	3	2940.12	3380.96	222.17

-5	7	3	18836.93	18126.39	505.69

-3	7	3	6030.30	5374.69	206.64

-1	7	3	927.39	1023.84	118.02

1	7	3	816.31	688.92	121.05

3	7	3	1761.39	1607.73	140.27

5	7	3	4912.14	4885.29	199.51

7	7	3	40.37	-52.18	103.15

9	7	3	5177.81	5923.10	272.54

11	7	3	666.34	793.11	201.32

-10	8	3	493.36	127.11	421.78

-8	8	3	4357.04	4432.70	262.13

-6	8	3	172.37	149.60	291.91

-4	8	3	1612.32	1576.49	147.85

-2	8	3	978.89	911.88	131.09

0	8	3	749.66	803.23	114.97

2	8	3	2855.20	2816.08	164.67

4	8	3	13.39	-52.60	220.44

6	8	3	3897.46	4174.10	219.50

8	8	3	941.48	1008.61	117.83

10	8	3	1076.48	1392.98	201.95

-9	9	3	745.65	749.95	201.93

-7	9	3	454.74	568.66	153.26

-5	9	3	267.63	436.66	134.10

-3	9	3	606.69	928.47	142.02

-1	9	3	2273.44	2241.42	175.27

1	9	3	5.93	-113.72	118.28

3	9	3	61.24	55.95	197.34

5	9	3	88.62	169.67	128.92

7	9	3	546.55	570.50	150.23

9	9	3	2.08	-60.82	107.77

-8	10	3	224.88	213.76	389.52

-6	10	3	108.95	-256.93	309.54

-4	10	3	7934.78	8311.48	306.92

-2	10	3	1297.70	1223.41	166.99

0	10	3	6905.43	6623.85	260.54

2	10	3	513.32	427.27	151.14

4	10	3	341.97	130.45	248.44

6	10	3	684.38	911.13	160.57

8	10	3	1475.10	1490.46	198.63

-7	11	3	3718.72	3674.79	269.66

-5	11	3	1253.35	1172.24	179.45

-3	11	3	75.29	159.94	140.78

-1	11	3	53.92	135.61	283.38

1	11	3	4.02	-33.75	245.68

3	11	3	2.56	-78.75	138.34

5	11	3	167.04	-9.43	161.76

7	11	3	3423.36	3604.84	248.64

-6	12	3	146.20	224.40	378.26

-4	12	3	692.21	411.77	193.11

-2	12	3	1508.81	1680.61	211.41

0	12	3	281.66	131.97	153.86

2	12	3	47.68	-295.24	295.24

4	12	3	30.17	40.44	298.89

6	12	3	1462.23	1461.85	212.01

-3	13	3	887.00	929.41	199.20

-1	13	3	250.67	127.71	337.83

1	13	3	379.15	370.38	167.55

3	13	3	1271.52	1344.37	189.49

5	13	3	44.37	-398.01	398.01

0	14	3	11372.86	12028.81	448.57

-5	-15	4	3740.88	4529.96	291.57

-3	-15	4	1246.54	1304.52	212.60

-1	-15	4	10938.95	10691.11	400.08

1	-15	4	6118.63	5860.63	318.25

3	-15	4	2689.76	2641.02	257.41

-8	-14	4	7097.28	8487.73	364.93

-6	-14	4	3652.72	4122.45	265.70

-4	-14	4	5212.56	5330.42	288.66

-2	-14	4	3295.12	2903.34	241.95

0	-14	4	3453.40	3550.80	245.30

2	-14	4	1680.37	1557.47	219.02

4	-14	4	903.13	867.67	218.06

-9	-13	4	2604.17	2930.65	258.01

-7	-13	4	2568.05	2847.35	231.55

-5	-13	4	1478.03	1715.59	173.38

-3	-13	4	1247.27	1596.57	180.07

-1	-13	4	1091.44	903.03	159.68

1	-13	4	2.89	107.33	143.82

3	-13	4	305.45	-192.79	329.32

5	-13	4	168.01	-201.60	201.60

-10	-12	4	729.06	514.86	185.20

-8	-12	4	3973.96	4387.20	256.30

-6	-12	4	3341.36	3615.12	217.00

-4	-12	4	636.65	988.37	139.89

-2	-12	4	1047.54	906.68	152.38

0	-12	4	4454.29	3810.53	226.53

2	-12	4	1278.82	1127.87	170.64

4	-12	4	6234.34	5413.67	272.92

6	-12	4	3834.63	3299.69	266.93

8	-12	4	4.08	140.78	354.22

-11	-11	4	7508.64	8627.64	910.46

-9	-11	4	8247.96	8689.35	319.39

-7	-11	4	1397.02	1305.25	173.08

-5	-11	4	3713.97	4298.67	206.70

-3	-11	4	2194.70	2111.38	171.00

-1	-11	4	21312.96	19950.65	561.64

1	-11	4	6.77	-99.73	121.62

3	-11	4	2905.10	2938.63	188.08

5	-11	4	4413.16	4420.00	232.60

7	-11	4	129.55	-151.12	196.73

9	-11	4	4425.39	4313.36	315.05

-12	-10	4	3343.35	3496.34	276.02

-10	-10	4	100.63	333.82	158.72

-8	-10	4	2010.54	1771.29	180.72

-6	-10	4	187.74	232.92	119.20

-4	-10	4	1185.12	933.23	140.23

-2	-10	4	2841.20	2756.38	172.88

0	-10	4	4237.19	3767.85	194.59

2	-10	4	10865.86	9530.17	278.95

4	-10	4	253.57	235.66	131.67

6	-10	4	1900.97	1838.14	210.52

8	-10	4	12.06	153.55	193.38

-13	-9	4	333.17	401.69	179.71

-11	-9	4	3639.93	3890.68	244.40

-9	-9	4	75.78	15.85	109.31

-7	-9	4	1004.48	998.85	144.17

-5	-9	4	169.23	216.50	104.30

-3	-9	4	147.75	-21.89	220.15

-1	-9	4	298.70	287.37	121.64

1	-9	4	208.72	66.90	123.76

3	-9	4	4630.65	3993.13	205.28

5	-9	4	266.45	-28.58	295.87

7	-9	4	1033.37	1211.12	191.01

9	-9	4	79.28	373.08	199.77

-12	-8	4	1466.28	1489.25	185.24

-10	-8	4	699.33	462.56	139.29

-8	-8	4	1520.83	1638.62	111.32

-6	-8	4	5988.97	6445.01	221.85

-4	-8	4	238.69	313.21	104.30

-2	-8	4	5786.71	5448.58	186.56

0	-8	4	179.21	401.99	100.35

2	-8	4	291.09	-142.62	258.78

4	-8	4	3165.52	2757.66	181.12

6	-8	4	4152.67	4311.62	232.01

8	-8	4	11685.19	13253.51	391.15

10	-8	4	143.89	319.57	202.20

-13	-7	4	74.99	0.00	396.80

-11	-7	4	846.13	1015.19	156.63

-9	-7	4	740.03	741.77	120.74

-7	-7	4	140.73	72.55	97.60

-5	-7	4	1.41	-189.43	189.43

-3	-7	4	251.28	371.90	89.40

-1	-7	4	2627.29	2395.74	130.31

1	-7	4	2712.40	2199.02	141.26

3	-7	4	5153.64	4777.13	196.24

5	-7	4	13404.07	13161.26	440.02

7	-7	4	201.62	507.20	148.08

9	-7	4	827.79	1163.90	193.12

11	-7	4	262.42	-131.36	474.05

-14	-6	4	117.20	90.00	170.58

-12	-6	4	1.04	102.47	145.64

-10	-6	4	30.44	66.28	114.93

-8	-6	4	525.49	553.79	114.35

-6	-6	4	1352.29	1527.16	89.82

-4	-6	4	264.05	359.74	89.10

-2	-6	4	4.34	68.41	149.29

0	-6	4	3893.29	3847.04	138.95

2	-6	4	500.57	358.27	102.49

4	-6	4	7675.55	8108.77	233.37

6	-6	4	2357.04	2258.65	189.59

8	-6	4	2993.28	3387.67	217.00

10	-6	4	5746.20	5419.79	276.23

12	-6	4	511.29	772.70	211.65

-13	-5	4	454.87	467.39	171.81

-11	-5	4	25.78	118.89	123.75

-9	-5	4	6058.30	5522.57	219.09

-7	-5	4	2587.25	2498.41	154.02

-5	-5	4	1654.67	1681.77	79.94

-3	-5	4	19550.32	23261.92	562.67

-1	-5	4	2438.06	2819.12	113.29

1	-5	4	6069.11	6635.08	186.16

3	-5	4	707.22	427.05	111.63

5	-5	4	357.64	309.57	129.85

7	-5	4	3339.94	3028.34	202.13

9	-5	4	49.24	0.00	293.11

11	-5	4	1523.20	1189.05	219.01

-14	-4	4	2497.20	2331.21	230.32

-12	-4	4	1783.28	1706.03	180.70

-10	-4	4	161.43	218.93	117.68

-8	-4	4	472.07	353.68	113.74

-6	-4	4	16127.72	16680.68	388.28

-4	-4	4	15631.86	18538.35	352.77

-2	-4	4	4902.23	6821.92	203.23

0	-4	4	6626.22	6468.07	203.19

2	-4	4	3591.58	3965.23	128.60

4	-4	4	33.37	-214.06	214.06

6	-4	4	2505.85	2469.30	173.18

8	-4	4	14931.17	13161.93	387.50

10	-4	4	260.38	103.69	169.37

12	-4	4	4060.11	3463.89	273.95

-13	-3	4	4831.44	4611.75	261.84

-11	-3	4	433.51	294.97	134.11

-9	-3	4	20215.60	19327.45	504.23

-7	-3	4	19121.04	17583.42	425.08

-5	-3	4	11882.48	11938.08	297.58

-3	-3	4	23325.91	29521.31	751.14

-1	-3	4	3302.46	4430.34	131.73

1	-3	4	14287.65	16033.29	410.41

3	-3	4	9747.64	11713.03	294.83

5	-3	4	105249.82	103392.49	1390.42

7	-3	4	33.32	153.25	113.41

9	-3	4	5890.13	4899.43	241.27

11	-3	4	1152.34	941.97	200.74

13	-3	4	185.68	-46.52	375.83

-14	-2	4	130.04	-42.57	358.49

-12	-2	4	32407.50	30979.25	793.84

-10	-2	4	5144.49	4510.41	212.00

-8	-2	4	872.55	992.18	128.05

-6	-2	4	49938.59	48156.64	879.00

-4	-2	4	121236.48	146549.09	1314.76

-2	-2	4	323463.00	460952.19	8412.41

0	-2	4	2683.71	3367.71	115.83

2	-2	4	84311.55	94662.80	1011.99

4	-2	4	64643.18	66000.27	990.54

6	-2	4	31964.62	28868.84	786.31

8	-2	4	6413.98	5693.92	221.25

10	-2	4	115.77	-81.49	152.64

12	-2	4	23983.49	23578.98	807.93

-13	-1	4	6477.14	6469.53	314.66

-11	-1	4	68.46	-60.20	262.71

-9	-1	4	9735.68	9287.34	302.11

-7	-1	4	7402.63	7755.52	233.40

-5	-1	4	45560.77	48352.52	807.01

-3	-1	4	19200.86	23172.01	473.40

-1	-1	4	4018.39	5033.15	114.51

1	-1	4	2463.09	2936.24	97.51

3	-1	4	952.21	790.12	87.62

5	-1	4	942.96	871.52	112.55

7	-1	4	50.20	-230.17	230.17

9	-1	4	4212.92	3811.46	208.57

11	-1	4	122.72	-145.95	338.42

13	-1	4	305.88	-181.84	374.93

-14	0	4	433.72	43.79	418.12

-12	0	4	1192.85	1042.06	185.54

-10	0	4	7622.95	7546.06	260.94

-8	0	4	545.57	796.19	119.22

-6	0	4	1241.06	1293.97	110.44

-4	0	4	5091.08	5500.09	161.09

-2	0	4	8623.41	10800.96	318.02

0	0	4	559.14	552.17	81.99

2	0	4	2773.07	2849.41	103.59

4	0	4	935.94	968.92	90.66

6	0	4	67.94	-37.10	207.07

8	0	4	155.99	161.77	120.41

10	0	4	543.49	542.22	155.40

12	0	4	2858.55	2684.77	254.69

-13	1	4	1344.04	1623.64	214.74

-11	1	4	390.45	345.14	152.96

-9	1	4	1301.18	1295.88	140.54

-7	1	4	2211.11	2072.02	150.65

-5	1	4	7153.84	7529.94	210.02

-3	1	4	2980.05	3812.46	117.62

-1	1	4	14.46	43.18	89.09

1	1	4	3050.30	3364.31	73.70

3	1	4	9041.54	8587.15	252.55

5	1	4	259.78	263.65	95.48

7	1	4	1026.70	894.28	131.71

9	1	4	915.35	568.75	148.12

11	1	4	471.17	532.17	166.04

13	1	4	537.63	45.61	372.82

-14	2	4	5644.22	5745.63	333.73

-12	2	4	1871.64	2099.10	212.34

-10	2	4	8016.50	8317.51	285.64

-8	2	4	4579.38	4769.85	202.86

-6	2	4	10697.66	11240.87	351.10

-4	2	4	2025.13	2620.67	116.59

-2	2	4	1117.32	1216.25	84.59

0	2	4	1656.15	1695.93	90.41

2	2	4	1327.15	1397.83	66.60

4	2	4	5606.39	4955.42	160.09

6	2	4	1088.61	1105.74	129.89

8	2	4	2362.35	2238.78	170.72

10	2	4	519.56	590.26	140.50

12	2	4	432.97	115.55	183.67

-13	3	4	1361.03	1360.84	222.95

-11	3	4	2237.06	2409.72	216.63

-9	3	4	1769.67	1847.94	163.38

-7	3	4	7846.60	8535.60	288.23

-5	3	4	11053.32	12987.46	363.43

-3	3	4	322.19	254.24	79.37

-1	3	4	34903.99	37496.59	691.28

1	3	4	15211.73	15324.51	454.77

3	3	4	366.42	449.53	58.70

5	3	4	1427.31	1356.93	125.96

7	3	4	1382.83	1202.54	132.33

9	3	4	1862.95	1610.31	158.20

11	3	4	360.73	563.77	151.43

13	3	4	2168.58	2368.99	243.68

-12	4	4	3707.30	3852.04	272.41

-10	4	4	880.07	1011.56	173.66

-8	4	4	11079.72	12631.79	365.67

-6	4	4	274.45	299.53	128.33

-4	4	4	9055.90	10281.12	323.99

-2	4	4	3720.08	4016.00	145.63

0	4	4	1683.72	2005.27	105.00

2	4	4	9818.72	10159.07	301.61

4	4	4	7.96	78.19	84.86

6	4	4	12306.90	11923.61	325.64

8	4	4	4.64	-127.70	127.70

10	4	4	2024.96	2300.32	193.49

12	4	4	818.46	839.07	202.24

-13	5	4	157.27	23.11	187.31

-11	5	4	163.09	239.61	161.16

-9	5	4	1968.28	2092.27	194.11

-7	5	4	1120.84	1255.33	151.48

-5	5	4	3571.45	3671.29	173.87

-3	5	4	933.73	1075.29	121.98

-1	5	4	15.71	-65.07	156.29

1	5	4	17.73	83.31	176.96

3	5	4	359.72	358.54	106.44

5	5	4	3791.56	3695.26	149.21

7	5	4	311.81	441.23	125.28

9	5	4	1265.24	1174.71	153.91

11	5	4	1523.83	1784.63	204.41

-12	6	4	568.65	602.73	198.88

-10	6	4	16.50	0.00	314.39

-8	6	4	42.70	-183.04	279.43

-6	6	4	2355.30	2351.09	176.19

-4	6	4	168.04	167.85	114.94

-2	6	4	9632.07	8701.91	232.03

0	6	4	3257.27	3094.48	152.85

2	6	4	42.68	99.43	109.16

4	6	4	2373.23	2357.65	157.34

6	6	4	697.56	660.12	155.10

8	6	4	557.03	477.75	133.81

10	6	4	1916.24	1779.06	217.82

12	6	4	2434.38	2843.17	258.00

-11	7	4	2.59	162.67	173.31

-9	7	4	25.19	-324.73	324.73

-7	7	4	930.34	1008.85	159.98

-5	7	4	5462.48	5179.96	223.30

-3	7	4	48.99	-139.26	234.13

-1	7	4	2085.46	1900.07	151.85

1	7	4	5138.83	4706.14	199.25

3	7	4	0.66	-77.84	106.42

5	7	4	2242.78	2204.56	164.01

7	7	4	1834.88	1753.44	123.92

9	7	4	2615.08	2964.30	207.82

11	7	4	3100.61	3686.61	252.57

-10	8	4	1.06	173.31	392.53

-8	8	4	632.42	993.22	173.34

-6	8	4	3878.39	4062.53	228.62

-4	8	4	765.32	572.38	151.76

-2	8	4	389.02	285.85	118.90

0	8	4	6273.20	6037.83	222.16

2	8	4	201.07	207.08	107.95

4	8	4	479.72	371.01	129.24

6	8	4	19.47	-31.93	231.69

8	8	4	2045.09	2371.68	146.05

10	8	4	1247.35	1696.27	207.13

-9	9	4	2315.63	2224.02	264.69

-7	9	4	201.25	73.59	167.54

-5	9	4	6.82	-32.53	274.87

-3	9	4	3113.89	3180.55	203.01

-1	9	4	1940.34	2120.32	166.12

1	9	4	1461.87	1296.20	157.58

3	9	4	739.01	649.61	133.82

5	9	4	1521.46	1513.67	163.35

7	9	4	2765.68	2765.12	231.87

9	9	4	2796.80	3012.10	316.60

-8	10	4	2053.32	2383.57	245.51

-6	10	4	8383.29	9362.26	345.92

-4	10	4	579.24	716.47	159.35

-2	10	4	1411.24	1558.65	170.95

0	10	4	16931.98	16692.31	454.50

2	10	4	9002.56	8640.93	303.06

4	10	4	14177.76	14590.31	450.97

6	10	4	1477.83	1614.29	191.63

8	10	4	8547.57	10316.22	378.80

-7	11	4	10806.82	11291.39	409.81

-5	11	4	475.93	593.90	170.60

-3	11	4	10911.74	10126.55	348.61

-1	11	4	8452.09	8265.89	313.03

1	11	4	10320.06	9434.42	331.50

3	11	4	3511.58	3562.82	217.92

5	11	4	14.62	-120.10	285.81

7	11	4	3866.93	4412.06	273.01

-6	12	4	547.09	1043.05	179.42

-4	12	4	815.74	760.00	183.38

-2	12	4	2476.96	2683.88	242.80

0	12	4	3126.33	3210.54	227.32

2	12	4	10286.11	9833.68	375.04

4	12	4	291.14	604.81	169.37

6	12	4	1573.92	1766.36	231.78

-3	13	4	761.75	931.20	201.93

-1	13	4	4925.78	4701.59	296.84

1	13	4	588.89	-45.01	362.18

3	13	4	288.01	242.35	192.78

-5	-15	5	89.51	45.31	336.60

-3	-15	5	360.25	471.63	161.47

-1	-15	5	1187.64	1039.28	210.78

1	-15	5	3.26	-135.00	339.63

-8	-14	5	3396.36	4210.31	272.67

-6	-14	5	841.13	733.85	193.42

-4	-14	5	5074.29	4921.93	272.51

-2	-14	5	1130.15	891.46	193.14

0	-14	5	4627.89	4372.44	259.69

2	-14	5	8486.97	7862.68	341.63

4	-14	5	490.95	334.81	195.23

-9	-13	5	75.33	-67.50	171.79

-7	-13	5	88.78	487.72	140.48

-5	-13	5	1975.27	2425.30	198.36

-3	-13	5	28.13	-69.93	279.12

-1	-13	5	1892.60	1708.52	186.19

1	-13	5	1012.28	547.46	187.96

3	-13	5	198.53	-348.77	397.12

5	-13	5	9.43	64.16	173.62

-10	-12	5	18.46	-283.38	283.38

-8	-12	5	2491.12	3103.22	229.11

-6	-12	5	566.29	283.73	158.13

-4	-12	5	441.46	512.10	142.32

-2	-12	5	2.73	-116.15	124.97

0	-12	5	3.58	-188.51	255.41

2	-12	5	1128.03	1155.80	164.55

4	-12	5	1552.47	1236.23	187.08

6	-12	5	3045.20	3221.07	256.53

-11	-11	5	830.13	1033.60	128.86

-9	-11	5	1815.41	2122.48	200.78

-7	-11	5	1437.93	1304.35	178.86

-5	-11	5	112.14	-265.75	265.75

-3	-11	5	769.41	801.09	133.51

-1	-11	5	3538.71	3085.87	197.26

1	-11	5	3639.05	3348.90	200.31

3	-11	5	6367.13	5759.56	248.91

5	-11	5	6765.37	6387.71	286.99

7	-11	5	2842.91	3040.77	242.52

-12	-10	5	8.15	-132.26	314.70

-10	-10	5	8.95	38.70	181.66

-8	-10	5	1457.00	1517.30	168.22

-6	-10	5	78.92	119.80	120.41

-4	-10	5	71.78	51.39	182.13

-2	-10	5	329.79	399.58	114.64

0	-10	5	1804.57	1786.26	152.73

2	-10	5	982.09	961.44	151.77

4	-10	5	58.83	120.10	290.99

6	-10	5	1798.34	1916.26	200.17

8	-10	5	745.94	0.00	456.78

-13	-9	5	118.30	0.00	352.71

-11	-9	5	27.67	78.45	309.23

-9	-9	5	3256.80	3197.80	144.73

-7	-9	5	1810.69	1806.88	157.60

-5	-9	5	6164.62	6760.45	230.69

-3	-9	5	210.75	215.29	111.90

-1	-9	5	3350.87	3107.92	167.45

1	-9	5	47.78	-257.54	257.54

3	-9	5	6153.59	5843.62	233.72

5	-9	5	154.84	87.88	263.63

7	-9	5	821.86	858.25	185.82

9	-9	5	157.39	42.27	429.95

-12	-8	5	3618.27	3777.38	255.96

-10	-8	5	389.93	460.39	138.67

-8	-8	5	5483.25	5416.79	303.09

-6	-8	5	770.80	658.16	116.49

-4	-8	5	1910.89	1973.66	139.67

-2	-8	5	38.31	-74.80	196.12

0	-8	5	21755.40	20853.78	474.15

2	-8	5	3798.28	3510.49	178.14

4	-8	5	1032.31	1093.79	148.74

6	-8	5	3712.40	4006.79	225.58

8	-8	5	1409.64	1625.23	208.36

10	-8	5	896.43	949.48	216.23

-13	-7	5	1163.65	990.31	206.52

-11	-7	5	962.15	802.32	158.76

-9	-7	5	101.44	76.93	118.59

-7	-7	5	3744.81	3832.33	249.98

-5	-7	5	161.22	-38.31	208.90

-3	-7	5	19572.70	21449.72	628.43

-1	-7	5	29520.19	29306.31	723.16

1	-7	5	290.62	260.61	105.83

3	-7	5	2566.16	3109.21	174.10

5	-7	5	11587.68	11814.59	303.81

7	-7	5	1100.84	990.05	171.24

9	-7	5	5369.79	5151.61	300.26

11	-7	5	532.85	899.21	206.48

-14	-6	5	169.76	-44.70	169.67

-12	-6	5	5758.16	5004.76	269.23

-10	-6	5	4109.09	4017.00	213.12

-8	-6	5	28806.79	28702.74	608.72

-6	-6	5	80.07	239.70	182.44

-4	-6	5	25557.25	29712.06	726.90

-2	-6	5	116893.24	126777.01	1413.93

0	-6	5	88677.30	90262.96	1198.00

2	-6	5	41498.53	42650.43	876.87

4	-6	5	612.44	534.66	140.20

6	-6	5	34320.58	35297.88	1021.17

8	-6	5	9220.26	9502.26	312.86

10	-6	5	3641.56	3995.39	270.58

-13	-5	5	1144.44	1166.72	189.49

-11	-5	5	6491.65	5610.68	252.26

-9	-5	5	19445.01	17827.19	507.59

-7	-5	5	5481.00	5611.67	195.34

-5	-5	5	39818.02	44387.31	619.62

-3	-5	5	47728.77	57004.09	901.70

-1	-5	5	39264.47	45385.77	774.12

1	-5	5	8386.19	8806.86	266.09

3	-5	5	2042.73	1867.83	137.57

5	-5	5	3535.08	3434.96	184.83

7	-5	5	5298.76	5474.79	237.90

9	-5	5	2327.46	2304.83	198.69

11	-5	5	3726.66	4183.76	288.23

-14	-4	5	225.48	463.41	167.24

-12	-4	5	5247.88	4781.33	252.45

-10	-4	5	1517.18	1256.38	146.02

-8	-4	5	5097.49	4678.78	194.38

-6	-4	5	5078.78	5298.22	175.87

-4	-4	5	1969.14	2137.57	77.90

-2	-4	5	1711.56	1840.12	95.89

0	-4	5	11949.32	14043.98	296.66

2	-4	5	1157.37	1065.81	96.75

4	-4	5	2878.69	3107.07	161.06

6	-4	5	3551.71	3257.27	187.56

8	-4	5	1.10	219.83	132.57

10	-4	5	141.08	144.13	337.82

12	-4	5	700.53	635.29	212.27

-13	-3	5	9.12	39.53	307.70

-11	-3	5	3159.07	2943.45	190.83

-9	-3	5	277.11	232.02	115.25

-7	-3	5	1390.51	1537.34	123.22

-5	-3	5	844.61	652.20	89.74

-3	-3	5	4913.75	6230.90	221.49

-1	-3	5	2408.82	3163.95	103.87

1	-3	5	7823.86	10321.92	256.46

3	-3	5	2822.73	3181.09	127.90

5	-3	5	19.87	-106.42	116.15

7	-3	5	2652.05	2675.54	173.18

9	-3	5	2982.59	2652.02	200.26

11	-3	5	45.94	69.63	165.10

-14	-2	5	26.62	-170.58	351.79

-12	-2	5	21097.92	20034.43	642.81

-10	-2	5	5606.32	5156.27	222.99

-8	-2	5	1752.33	1823.50	144.22

-6	-2	5	35327.28	36493.07	792.43

-4	-2	5	96.70	49.87	72.67

-2	-2	5	603.19	438.04	46.55

0	-2	5	1229.81	1267.90	84.30

2	-2	5	17887.25	20693.68	507.45

4	-2	5	720.32	742.47	108.28

6	-2	5	2625.35	2682.21	163.45

8	-2	5	6225.55	6162.32	240.41

10	-2	5	2909.99	2459.80	220.63

12	-2	5	1124.43	1293.53	209.25

-13	-1	5	1082.72	978.74	195.87

-11	-1	5	382.98	450.36	125.29

-9	-1	5	16375.47	15117.59	461.58

-7	-1	5	23967.92	22940.09	480.01

-5	-1	5	88.28	202.81	76.93

-3	-1	5	1367.32	2110.67	96.78

-1	-1	5	533.08	646.75	42.47

1	-1	5	111.66	291.61	66.59

3	-1	5	301.60	545.57	79.98

5	-1	5	33354.25	30436.46	768.89

7	-1	5	17029.02	15432.22	459.60

9	-1	5	597.96	391.09	153.88

11	-1	5	44.82	-38.31	372.78

-14	0	5	4148.23	4381.97	288.86

-12	0	5	372.22	-318.99	373.42

-10	0	5	17253.79	17271.36	533.34

-8	0	5	4796.39	4967.07	198.62

-6	0	5	458.74	585.13	104.62

-4	0	5	20098.87	24677.35	578.64

-2	0	5	201.82	341.20	65.08

0	0	5	2407.26	2390.64	69.35

2	0	5	13.28	-14.90	69.63

4	0	5	30001.67	29016.59	702.48

6	0	5	791.52	1065.75	126.53

8	0	5	136.97	352.72	130.14

10	0	5	8038.54	7803.72	299.91

12	0	5	3002.78	3225.88	250.44

-13	1	5	723.41	1015.44	200.11

-11	1	5	182.75	95.78	265.45

-9	1	5	1006.27	1151.56	146.61

-7	1	5	1438.43	1371.51	139.34

-5	1	5	3824.55	4164.38	152.94

-3	1	5	6847.61	8561.01	243.38

-1	1	5	58.30	-63.55	124.06

1	1	5	3553.80	4269.96	96.07

3	1	5	826.64	839.57	95.52

5	1	5	1463.14	1211.23	128.70

7	1	5	310.22	143.23	115.25

9	1	5	5013.82	4757.80	230.84

11	1	5	1046.70	1385.68	186.14

-14	2	5	0.00	-161.45	188.82

-12	2	5	1.48	-338.11	338.11

-10	2	5	1439.13	1484.78	172.48

-8	2	5	9.30	-122.84	122.84

-6	2	5	157.76	202.82	107.95

-4	2	5	246.50	363.70	85.75

-2	2	5	4529.34	5191.73	143.30

0	2	5	685.59	926.24	78.78

2	2	5	539.35	507.44	59.16

4	2	5	3486.30	3683.54	154.71

6	2	5	1282.16	1198.88	132.94

8	2	5	405.18	648.03	132.59

10	2	5	0.86	0.00	298.58

12	2	5	815.70	1056.51	198.29

-13	3	5	587.72	692.74	203.14

-11	3	5	310.38	228.67	160.25

-9	3	5	167.44	84.23	141.70

-7	3	5	1480.27	1613.32	154.55

-5	3	5	7171.18	7764.42	246.47

-3	3	5	1360.55	1377.73	113.19

-1	3	5	685.54	660.96	86.38

1	3	5	1093.61	1181.95	99.79

3	3	5	2042.21	2056.94	121.74

5	3	5	5259.28	4967.63	195.62

7	3	5	3756.18	3647.37	195.46

9	3	5	7089.28	6534.02	264.49

11	3	5	782.22	1038.57	201.02

-12	4	5	1243.03	1650.06	215.04

-10	4	5	20.77	66.59	286.12

-8	4	5	70.11	53.82	297.98

-6	4	5	2038.04	2176.94	155.50

-4	4	5	2428.02	2940.95	152.80

-2	4	5	5769.76	5992.70	183.25

0	4	5	4.56	31.62	175.14

2	4	5	2556.13	2624.98	141.86

4	4	5	306.53	518.13	75.33

6	4	5	5715.80	5535.16	214.19

8	4	5	639.78	0.00	286.17

10	4	5	43.01	-56.55	151.12

12	4	5	2188.57	2537.26	249.47

-11	5	5	405.01	447.01	179.72

-9	5	5	1820.77	1850.60	192.57

-7	5	5	392.77	535.82	129.24

-5	5	5	1798.98	1850.55	160.65

-3	5	5	71.71	149.60	108.55

-1	5	5	30.43	108.55	176.96

1	5	5	156.98	157.82	107.03

3	5	5	265.11	287.06	105.52

5	5	5	10058.39	9881.52	336.60

7	5	5	639.90	543.15	138.07

9	5	5	4635.17	5217.94	257.27

11	5	5	5892.96	5799.82	309.71

-12	6	5	1479.29	1878.56	242.42

-10	6	5	4631.88	5481.06	281.31

-8	6	5	171.27	325.05	141.09

-6	6	5	9990.40	10516.02	340.49

-4	6	5	864.99	760.38	134.13

-2	6	5	4218.72	4267.29	174.52

0	6	5	1729.79	1872.16	140.57

2	6	5	15259.44	15557.74	448.70

4	6	5	33081.27	31041.29	929.17

6	6	5	4689.42	4999.37	156.63

8	6	5	6976.48	7284.11	299.81

10	6	5	476.61	240.23	175.16

-11	7	5	61.08	-22.20	191.86

-9	7	5	5060.06	5564.59	297.49

-7	7	5	13619.06	16253.21	456.17

-5	7	5	13536.49	13897.57	394.93

-3	7	5	29277.10	31533.50	932.15

-1	7	5	779.55	1140.23	119.53

1	7	5	76612.88	74886.48	1406.94

3	7	5	13521.94	12746.14	457.94

5	7	5	8382.50	7705.95	270.13

7	7	5	1651.83	1795.51	128.49

9	7	5	394.46	0.00	314.43

-10	8	5	1358.33	1382.12	224.78

-8	8	5	1276.04	1396.42	205.01

-6	8	5	22748.91	23486.49	675.99

-4	8	5	453.35	621.58	126.81

-2	8	5	4806.09	4668.75	223.23

0	8	5	152.62	40.44	125.89

2	8	5	860.98	782.86	136.56

4	8	5	1278.76	1048.81	143.27

6	8	5	15038.20	15855.31	466.67

8	8	5	2702.79	3098.80	158.36

10	8	5	34.13	-358.18	358.18

-9	9	5	1808.74	1981.56	232.10

-7	9	5	339.40	-117.68	339.36

-5	9	5	260.62	358.51	140.18

-3	9	5	213.49	409.59	121.63

-1	9	5	7780.88	7425.73	270.97

1	9	5	67.39	-268.49	268.49

3	9	5	10211.77	10162.64	314.16

5	9	5	751.50	666.03	164.53

7	9	5	74.20	-168.15	168.15

9	9	5	471.06	763.71	670.37

-8	10	5	79.83	-358.18	419.91

-6	10	5	773.78	1138.93	181.56

-4	10	5	1922.34	2034.64	205.65

-2	10	5	5.23	-77.23	138.34

0	10	5	1.76	-100.95	267.26

2	10	5	1996.58	1909.07	193.80

4	10	5	1106.86	985.75	168.50

6	10	5	688.44	895.00	166.35

8	10	5	1095.07	1170.03	200.43

-7	11	5	1.14	-380.37	380.37

-5	11	5	16.75	168.14	285.20

-3	11	5	171.50	284.91	155.68

-1	11	5	3179.34	2842.72	224.59

1	11	5	1002.48	946.18	186.44

3	11	5	715.40	858.82	155.71

5	11	5	66.21	84.83	280.95

7	11	5	0.07	141.69	337.20

-4	12	5	5506.40	5758.58	307.54

-2	12	5	2715.32	3147.73	245.55

0	12	5	484.47	409.61	171.51

2	12	5	914.62	778.57	188.56

4	12	5	73.21	329.30	164.19

-1	13	5	94.38	-235.65	368.22

1	13	5	421.00	270.94	190.97

-5	-15	6	1305.09	746.10	210.78

-3	-15	6	0.68	-262.70	386.76

-1	-15	6	505.27	919.58	179.72

1	-15	6	4450.99	4090.66	281.27

-8	-14	6	19.98	-103.38	181.22

-6	-14	6	87.11	-83.62	363.96

-4	-14	6	3.86	-10.03	142.91

-2	-14	6	3283.05	2912.77	229.47

0	-14	6	110.91	-79.06	284.91

2	-14	6	3441.10	3090.24	244.99

4	-14	6	605.19	653.21	202.23

-9	-13	6	379.67	368.25	192.49

-7	-13	6	833.41	982.02	169.09

-5	-13	6	5938.99	6152.37	278.38

-3	-13	6	25.36	-104.90	264.23

-1	-13	6	974.20	854.94	167.28

1	-13	6	129.17	-18.24	157.81

3	-13	6	215.49	264.54	167.24

5	-13	6	1410.05	1377.58	236.34

-10	-12	6	1005.89	1299.27	197.69

-8	-12	6	8258.54	8765.20	339.20

-6	-12	6	624.25	756.32	143.84

-4	-12	6	3120.29	3101.59	198.13

-2	-12	6	371.22	460.39	141.40

0	-12	6	15.95	-284.29	284.29

2	-12	6	1591.64	1400.53	166.09

4	-12	6	59.93	-223.18	328.69

6	-12	6	1772.01	1795.38	210.81

-11	-11	6	1600.53	1746.87	145.72

-9	-11	6	4675.46	5423.61	267.01

-7	-11	6	50.88	-131.96	247.20

-5	-11	6	2626.63	2299.98	177.72

-3	-11	6	5879.50	5581.15	235.49

-1	-11	6	20.80	195.51	116.76

1	-11	6	3.48	29.19	239.29

3	-11	6	2983.64	3019.60	205.73

5	-11	6	794.99	604.29	175.48

7	-11	6	5228.29	5938.96	308.14

-12	-10	6	19.96	175.74	277.60

-10	-10	6	56.53	6.72	137.77

-8	-10	6	7150.68	7385.22	285.52

-6	-10	6	1150.17	1176.23	146.91

-4	-10	6	5641.93	5780.53	221.48

-2	-10	6	4587.99	4569.56	201.62

0	-10	6	21783.24	20073.73	558.57

2	-10	6	21753.21	21198.06	581.64

4	-10	6	9293.84	9366.98	317.14

6	-10	6	40.24	-344.80	344.80

8	-10	6	2092.23	2786.71	254.33

-13	-9	6	21.16	136.22	360.00

-11	-9	6	3523.20	3385.34	243.48

-9	-9	6	9481.94	9690.61	562.00

-7	-9	6	22336.67	22923.63	606.84

-5	-9	6	30778.72	35517.38	975.86

-3	-9	6	8007.23	8842.93	253.14

-1	-9	6	34299.51	34445.16	913.49

1	-9	6	29127.47	28584.48	618.10

3	-9	6	1979.70	2168.80	176.47

5	-9	6	4592.21	4907.92	235.38

7	-9	6	6672.17	6807.57	308.91

9	-9	6	2949.03	2992.13	290.60

-12	-8	6	1162.01	1121.71	189.18

-10	-8	6	4777.41	4212.06	235.98

-8	-8	6	7918.55	7797.86	426.05

-6	-8	6	483.53	597.57	119.51

-4	-8	6	1843.72	1980.88	145.45

-2	-8	6	952.02	910.71	126.84

0	-8	6	5280.18	5187.04	196.24

2	-8	6	470.44	592.10	124.69

4	-8	6	2046.97	2355.08	176.78

6	-8	6	5.38	91.22	292.80

8	-8	6	581.92	620.68	180.64

10	-8	6	345.24	88.49	409.90

-13	-7	6	3062.87	2962.40	241.62

-11	-7	6	626.66	577.51	159.05

-9	-7	6	37.87	-112.81	232.91

-7	-7	6	784.31	922.33	83.97

-5	-7	6	4937.94	5384.69	196.83

-3	-7	6	315.29	-203.75	203.75

-1	-7	6	5380.04	5361.72	177.10

1	-7	6	1512.30	1538.94	136.31

3	-7	6	13.07	148.99	234.12

5	-7	6	473.71	593.92	136.85

7	-7	6	480.68	-187.63	374.96

9	-7	6	4407.69	4615.80	279.16

11	-7	6	31.11	-370.34	419.29

-14	-6	6	237.90	235.35	172.41

-12	-6	6	8083.30	7618.91	304.45

-10	-6	6	1327.51	1348.45	155.13

-8	-6	6	30016.34	30654.88	899.37

-6	-6	6	1811.72	1929.31	99.82

-4	-6	6	8587.59	9406.21	258.59

-2	-6	6	2642.31	3091.54	141.58

0	-6	6	5905.00	6063.73	178.40

2	-6	6	12078.95	13188.64	378.79

4	-6	6	4532.36	4748.15	196.77

6	-6	6	13573.31	14743.13	405.98

8	-6	6	279.69	-65.38	389.83

10	-6	6	183.28	-41.05	385.86

-13	-5	6	458.18	651.97	172.42

-11	-5	6	8193.06	7485.44	300.86

-9	-5	6	4115.78	4112.49	195.18

-7	-5	6	2490.04	2740.49	159.49

-5	-5	6	4401.37	5180.59	167.28

-3	-5	6	14334.82	16675.78	365.85

-1	-5	6	73644.77	91832.63	1156.85

1	-5	6	17.05	-29.49	152.33

3	-5	6	5977.78	6810.73	202.44

5	-5	6	6861.63	7370.08	240.23

7	-5	6	1.89	27.97	290.68

9	-5	6	3721.10	3811.86	246.55

11	-5	6	5858.45	5841.80	328.89

-14	-4	6	722.01	660.53	170.30

-12	-4	6	246.61	391.35	149.91

-10	-4	6	8462.43	8000.21	271.37

-8	-4	6	1901.89	2017.67	147.58

-6	-4	6	8857.83	10053.36	264.08

-4	-4	6	1191.81	1375.30	74.62

-2	-4	6	2894.87	3747.97	127.32

0	-4	6	2578.48	3263.27	123.03

2	-4	6	2550.73	3132.90	136.09

4	-4	6	16586.96	18250.53	442.56

6	-4	6	214.41	318.37	122.54

8	-4	6	2100.95	1881.54	186.21

10	-4	6	30.34	75.41	349.36

12	-4	6	10.92	-184.87	190.64

-13	-3	6	275.96	99.43	178.19

-11	-3	6	1613.92	1672.84	160.93

-9	-3	6	352.86	537.94	119.51

-7	-3	6	83.39	76.02	211.63

-5	-3	6	1537.37	1919.21	118.37

-3	-3	6	1295.29	1658.42	67.65

-1	-3	6	489.22	586.10	74.21

1	-3	6	1899.16	2298.22	114.76

3	-3	6	4666.01	5609.53	175.24

5	-3	6	871.44	962.38	132.31

7	-3	6	481.46	748.40	122.86

9	-3	6	1317.35	1006.82	175.21

11	-3	6	1573.00	2024.66	219.62

-14	-2	6	104.22	-324.74	324.74

-12	-2	6	2205.17	2190.92	199.28

-10	-2	6	999.38	994.29	138.70

-8	-2	6	1685.95	1961.24	153.95

-6	-2	6	2509.97	2981.18	141.86

-4	-2	6	334.95	390.48	79.98

-2	-2	6	6278.88	7894.03	162.46

0	-2	6	62.25	34.06	65.07

2	-2	6	3760.47	4368.21	140.77

4	-2	6	10126.58	10450.98	272.49

6	-2	6	2625.04	2755.09	166.18

8	-2	6	9105.08	9231.64	292.46

10	-2	6	4.73	-181.22	378.24

12	-2	6	671.52	347.60	209.53

-13	-1	6	196.01	40.14	183.05

-11	-1	6	313.46	499.31	139.88

-9	-1	6	482.40	544.35	123.77

-7	-1	6	6097.12	6247.93	206.69

-5	-1	6	369.38	496.92	93.36

-3	-1	6	8023.22	9430.95	263.41

-1	-1	6	349.72	437.89	54.13

1	-1	6	2286.42	2851.49	120.58

3	-1	6	813.93	818.25	98.25

5	-1	6	8.52	-174.53	230.17

7	-1	6	7290.04	7282.75	244.79

9	-1	6	3773.97	3708.31	225.57

11	-1	6	2017.25	1627.29	203.53

-14	0	6	1705.81	1763.70	234.23

-12	0	6	4.82	180.61	291.28

-10	0	6	3.98	-113.11	262.40

-8	0	6	4958.26	5320.15	217.81

-6	0	6	409.41	416.94	99.14

-4	0	6	5457.02	6462.38	194.27

-2	0	6	12385.72	15181.23	443.70

0	0	6	500.06	664.73	56.46

2	0	6	9.22	97.30	152.64

4	0	6	1303.22	1395.84	124.13

6	0	6	1543.90	1560.73	142.38

8	0	6	3318.83	3241.72	189.94

10	0	6	542.03	696.09	171.21

12	0	6	566.84	792.79	190.97

-13	1	6	0.28	-41.66	351.49

-11	1	6	444.54	549.50	147.79

-9	1	6	56.43	131.66	230.78

-7	1	6	1589.06	1700.15	144.82

-5	1	6	13049.43	15807.89	386.43

-3	1	6	176.51	269.42	77.54

-1	1	6	184.89	117.07	77.24

1	1	6	56.78	38.87	71.46

3	1	6	317.53	369.79	85.76

5	1	6	4183.21	4169.65	183.66

7	1	6	3110.87	3581.10	185.98

9	1	6	3711.54	3876.83	221.60

11	1	6	1845.77	2029.68	222.68

-14	2	6	69.85	-234.13	365.78

-12	2	6	1838.25	1855.39	210.82

-10	2	6	297.46	-313.21	313.21

-8	2	6	1327.89	1340.00	149.06

-6	2	6	765.64	1076.39	126.22

-4	2	6	1735.33	1852.65	124.77

-2	2	6	20246.71	23656.30	616.86

0	2	6	2600.13	3053.97	130.32

2	2	6	10670.67	11212.94	231.26

4	2	6	15704.90	16247.27	423.64

6	2	6	12181.36	12059.04	339.93

8	2	6	12540.03	11899.63	329.70

10	2	6	136.13	131.05	159.33

12	2	6	1342.50	1189.27	229.95

-13	3	6	14820.02	16337.24	473.74

-11	3	6	5696.01	5962.92	288.42

-9	3	6	17443.70	19288.38	575.78

-7	3	6	2995.85	3245.12	178.37

-5	3	6	73813.00	85350.35	1350.26

-3	3	6	45762.25	53574.98	979.89

-1	3	6	38314.82	40452.90	823.17

1	3	6	53032.93	52410.05	964.17

3	3	6	9783.66	10407.52	738.78

5	3	6	81375.08	80675.75	1417.52

7	3	6	866.58	904.21	133.82

9	3	6	2453.47	2522.75	198.08

11	3	6	1906.28	2120.34	229.68

-12	4	6	12291.35	13852.31	441.43

-10	4	6	300.93	328.41	161.77

-8	4	6	2663.92	2775.12	191.11

-6	4	6	11987.14	14201.09	451.40

-4	4	6	15045.39	16001.66	436.29

-2	4	6	70892.91	73078.34	1196.51

0	4	6	6117.16	5991.45	186.29

2	4	6	15073.73	14134.81	403.00

4	4	6	1413.86	1443.71	95.28

6	4	6	1.62	27.06	230.17

8	4	6	302.12	97.31	269.42

10	4	6	33.05	202.20	325.95

-11	5	6	5.54	-327.47	370.64

-9	5	6	3405.83	3761.36	233.75

-7	5	6	78.52	-168.15	256.93

-5	5	6	1443.88	1122.86	141.46

-3	5	6	8913.14	8505.92	245.94

-1	5	6	999.73	1225.85	127.76

1	5	6	840.98	875.67	129.57

3	5	6	11502.91	11231.54	315.46

5	5	6	919.92	948.20	116.79

7	5	6	262.14	-62.64	225.63

9	5	6	556.88	190.67	359.45

11	5	6	817.32	831.16	179.13

-12	6	6	8.03	46.52	345.71

-10	6	6	306.17	119.81	359.73

-8	6	6	15.79	-199.16	304.36

-6	6	6	863.33	1073.62	151.16

-4	6	6	2156.69	1896.63	160.36

-2	6	6	2174.95	2115.82	150.93

0	6	6	3.11	-23.11	210.41

2	6	6	244.45	182.75	114.64

4	6	6	2896.72	2922.72	184.44

6	6	6	798.37	787.96	114.05

8	6	6	8.52	37.09	258.75

10	6	6	1458.56	1488.62	209.88

-11	7	6	1264.16	1154.87	218.38

-9	7	6	5315.92	5776.16	306.64

-7	7	6	1101.39	1184.68	171.85

-5	7	6	360.25	155.09	148.40

-3	7	6	8.51	-53.51	120.41

-1	7	6	3.75	-251.76	251.76

1	7	6	1314.80	1175.40	141.75

3	7	6	3768.67	3647.14	199.71

5	7	6	983.52	998.82	146.90

7	7	6	490.97	436.08	108.46

9	7	6	749.09	1024.26	188.25

-10	8	6	7.38	-386.76	386.76

-8	8	6	1832.28	1949.68	231.81

-6	8	6	184.01	275.18	147.78

-4	8	6	8302.29	8720.68	293.56

-2	8	6	2607.66	2932.04	186.24

0	8	6	837.74	737.23	145.07

2	8	6	0.87	-116.45	116.45

4	8	6	58.58	97.60	114.63

6	8	6	322.07	72.98	257.86

8	8	6	20.47	-90.19	132.72

-9	9	6	2783.15	2621.33	253.46

-7	9	6	5786.52	6286.88	306.97

-5	9	6	5784.77	6101.92	276.85

-3	9	6	149.17	33.45	261.19

-1	9	6	7063.65	6777.11	272.72

1	9	6	941.18	1112.25	149.33

3	9	6	2864.58	2517.88	197.19

5	9	6	1467.77	1577.48	204.41

7	9	6	1989.26	2091.19	228.47

-8	10	6	568.45	452.80	206.18

-6	10	6	1034.74	1244.54	196.47

-4	10	6	118.69	-9.73	154.46

-2	10	6	3885.81	3839.32	252.04

0	10	6	635.07	827.18	168.17

2	10	6	2464.18	2504.43	207.82

4	10	6	786.46	937.60	180.65

6	10	6	951.30	472.01	204.98

-5	11	6	219.13	-308.63	386.78

-3	11	6	893.32	1087.87	198.90

-1	11	6	1503.36	1599.38	201.06

1	11	6	105.00	192.17	168.15

3	11	6	1987.43	2476.94	201.39

5	11	6	96.55	170.88	175.44

-4	12	6	576.59	701.86	169.38

-2	12	6	328.59	134.71	373.41

0	12	6	1222.79	1573.68	191.31

2	12	6	43.56	-303.75	303.75

-5	-15	7	2232.50	1856.12	234.26

-3	-15	7	296.29	318.67	184.27

-1	-15	7	2957.98	2281.59	249.52

1	-15	7	178.85	182.14	168.76

-8	-14	7	475.66	791.86	178.81

-6	-14	7	23.63	209.19	321.39

-4	-14	7	853.49	1322.64	204.07

-2	-14	7	682.12	792.21	166.96

0	-14	7	791.53	439.45	177.00

2	-14	7	1742.46	1854.08	220.85

4	-14	7	4475.50	4538.12	291.32

-9	-13	7	435.57	-89.40	388.93

-7	-13	7	10094.42	11255.13	370.46

-5	-13	7	19497.66	18973.18	520.99

-3	-13	7	12570.76	12042.29	364.37

-1	-13	7	5990.92	4958.05	267.73

1	-13	7	7883.42	7618.50	316.02

3	-13	7	8240.05	8114.76	343.14

5	-13	7	3891.78	4122.04	285.50

-10	-12	7	2331.14	2423.60	225.14

-8	-12	7	5167.50	5701.98	295.06

-6	-12	7	7565.60	8016.61	304.43

-4	-12	7	203.11	65.07	243.26

-2	-12	7	1971.83	1911.85	177.07

0	-12	7	221.15	284.01	148.39

2	-12	7	9.76	-69.02	275.78

4	-12	7	647.39	542.53	191.59

6	-12	7	854.76	1102.75	198.29

-11	-11	7	21.87	64.51	216.92

-9	-11	7	4561.96	4641.90	274.92

-7	-11	7	1226.06	1229.14	166.08

-5	-11	7	25.69	60.51	238.38

-3	-11	7	5.40	-276.39	276.39

-1	-11	7	2984.00	2978.40	199.35

1	-11	7	4081.49	3885.71	231.38

3	-11	7	4759.35	4680.38	235.07

5	-11	7	2226.08	2577.89	218.15

7	-11	7	196.51	-413.23	413.23

-12	-10	7	1621.75	1231.64	218.40

-10	-10	7	323.96	401.70	150.67

-8	-10	7	14329.97	14835.76	438.22

-6	-10	7	497.11	654.74	127.42

-4	-10	7	7697.13	8198.67	267.06

-2	-10	7	11778.92	12649.01	312.65

0	-10	7	6168.93	6218.76	236.15

2	-10	7	313.97	409.60	132.58

4	-10	7	157.79	-191.26	281.26

6	-10	7	5987.40	6427.47	300.92

8	-10	7	1295.43	1459.66	231.77

-13	-9	7	2782.33	2649.31	232.77

-11	-9	7	17644.60	15768.01	500.19

-9	-9	7	81.56	232.58	325.80

-7	-9	7	19061.85	21058.95	571.87

-5	-9	7	3412.42	3894.23	186.00

-3	-9	7	141.74	-69.94	225.01

-1	-9	7	7128.93	8231.63	246.03

1	-9	7	2917.97	3000.56	186.28

3	-9	7	28992.56	30441.07	677.32

5	-9	7	1112.99	1172.54	167.90

7	-9	7	4895.35	4882.93	282.56

9	-9	7	520.41	728.61	211.35

-12	-8	7	95.34	461.57	145.34

-10	-8	7	863.98	1157.84	150.55

-8	-8	7	371.66	391.47	86.16

-6	-8	7	4978.81	5852.46	214.75

-4	-8	7	3791.31	3959.86	181.18

-2	-8	7	1056.39	1171.73	130.80

0	-8	7	377.01	524.57	125.59

2	-8	7	260.32	404.43	117.38

4	-8	7	25.50	133.48	252.06

6	-8	7	292.92	230.19	161.16

8	-8	7	1657.99	1679.77	227.23

10	-8	7	768.72	913.56	234.47

-13	-7	7	1651.90	1689.77	200.46

-11	-7	7	3.60	-70.84	296.15

-9	-7	7	1816.07	1899.03	153.64

-7	-7	7	55.15	-99.66	99.66

-5	-7	7	4808.35	5569.30	198.63

-3	-7	7	6483.28	7347.58	242.71

-1	-7	7	957.61	924.11	124.72

1	-7	7	725.34	814.51	127.44

3	-7	7	6122.08	6186.74	219.43

5	-7	7	74.32	-80.88	224.09

7	-7	7	209.65	131.06	153.56

9	-7	7	1973.17	2092.73	254.33

-14	-6	7	88.38	-325.04	325.04

-12	-6	7	200.23	141.39	152.34

-10	-6	7	1937.80	1760.34	167.94

-8	-6	7	13337.72	13514.37	439.32

-6	-6	7	74.92	-160.03	160.03

-4	-6	7	1605.64	1716.73	132.97

-2	-6	7	3029.79	3649.40	150.73

0	-6	7	0.43	-93.34	99.12

2	-6	7	14435.47	14984.69	418.82

4	-6	7	1405.33	1372.02	147.55

6	-6	7	8585.37	8645.57	287.24

8	-6	7	7147.53	7208.00	302.57

10	-6	7	962.42	565.08	229.01

-13	-5	7	67.72	236.86	148.99

-11	-5	7	162.82	187.61	138.35

-9	-5	7	1207.64	1050.64	135.97

-7	-5	7	33.80	21.28	197.33

-5	-5	7	1665.69	1892.31	95.70

-3	-5	7	2787.15	3151.69	136.10

-1	-5	7	2487.69	2964.99	135.78

1	-5	7	1611.42	1871.39	129.63

3	-5	7	1245.85	1351.33	136.29

5	-5	7	1166.06	1207.01	146.92

7	-5	7	468.66	391.68	152.35

9	-5	7	672.60	624.34	179.12

11	-5	7	1570.62	1570.18	243.04

-14	-4	7	1218.89	962.34	203.48

-12	-4	7	87.25	198.86	139.56

-10	-4	7	72.92	-28.58	220.14

-8	-4	7	21.17	69.02	190.95

-6	-4	7	1065.27	1141.04	125.94

-4	-4	7	1979.20	2459.11	124.33

-2	-4	7	1197.42	1454.03	99.49

0	-4	7	906.13	1004.17	99.17

2	-4	7	627.88	703.49	110.40

4	-4	7	3097.67	3431.37	174.14

6	-4	7	4831.20	4829.95	215.64

8	-4	7	1602.29	1503.99	180.39

10	-4	7	1802.65	1784.17	228.46

-13	-3	7	4.22	-354.22	354.22

-11	-3	7	714.21	737.49	149.93

-9	-3	7	4097.40	4005.33	199.14

-7	-3	7	1553.53	1840.10	145.74

-5	-3	7	8802.82	10602.19	323.37

-3	-3	7	1824.99	2190.30	79.80

-1	-3	7	2720.88	3352.26	126.99

1	-3	7	1264.59	1617.74	108.32

3	-3	7	3453.86	3481.15	158.97

5	-3	7	1666.60	1637.48	146.04

7	-3	7	2107.58	2066.60	177.08

9	-3	7	2082.21	1995.83	207.19

11	-3	7	1322.98	1404.92	207.44

-14	-2	7	402.06	387.41	181.54

-12	-2	7	3512.09	3292.62	221.58

-10	-2	7	2075.31	1800.63	170.39

-8	-2	7	5884.11	5908.56	220.63

-6	-2	7	5400.99	5959.64	190.19

-4	-2	7	47.20	110.68	84.83

-2	-2	7	110.68	106.66	51.78

0	-2	7	4396.33	5177.59	151.80

2	-2	7	17445.80	19792.12	591.97

4	-2	7	54.36	167.54	106.73

6	-2	7	12614.05	12441.65	431.30

8	-2	7	6202.30	6084.50	252.86

10	-2	7	2626.38	2600.07	225.78

12	-2	7	592.00	749.91	185.20

-13	-1	7	259.66	204.34	172.11

-11	-1	7	14896.70	14835.92	452.36

-9	-1	7	12860.99	13072.48	374.15

-7	-1	7	934.97	1124.52	131.71

-5	-1	7	11601.96	13567.19	362.62

-3	-1	7	1389.80	1501.96	104.67

-1	-1	7	210168.13	268768.75	1423.67

1	-1	7	25881.13	28701.00	667.69

3	-1	7	18578.69	20059.34	443.45

5	-1	7	23548.44	23891.98	552.06

7	-1	7	8187.28	7704.48	261.91

9	-1	7	11569.66	11218.93	349.65

11	-1	7	69.76	214.36	329.30

-14	0	7	218.01	159.03	176.67

-12	0	7	6347.26	6352.89	312.83

-10	0	7	6912.53	7498.54	265.12

-8	0	7	40029.93	43182.32	1072.49

-6	0	7	1029.53	1142.23	134.45

-4	0	7	53800.22	62542.45	1022.62

-2	0	7	94858.39	115312.24	1321.27

0	0	7	50865.75	59884.40	673.46

2	0	7	18864.24	21241.18	618.31

4	0	7	146.29	117.37	219.54

6	0	7	20726.54	20507.77	537.30

8	0	7	1726.16	1870.95	180.10

10	0	7	2018.55	1932.76	216.61

12	0	7	919.34	621.03	222.01

-13	1	7	520.90	512.10	195.53

-11	1	7	833.82	927.60	168.18

-9	1	7	2605.33	3187.77	192.03

-7	1	7	2806.07	2789.38	175.02

-5	1	7	5324.73	5653.01	190.49

-3	1	7	6.48	113.41	82.09

-1	1	7	3920.31	4469.62	154.47

1	1	7	7089.65	7356.60	255.69

3	1	7	70.68	180.61	101.86

5	1	7	1379.31	1302.65	144.20

7	1	7	442.70	423.00	132.59

9	1	7	140.74	-105.21	291.60

11	1	7	768.81	-261.54	477.16

-12	2	7	1956.31	1889.81	221.17

-10	2	7	308.29	-256.95	301.35

-8	2	7	248.04	0.00	256.04

-6	2	7	596.46	880.75	122.87

-4	2	7	5432.18	6129.99	197.51

-2	2	7	8926.68	9809.41	311.16

0	2	7	795.64	764.08	109.81

2	2	7	169.68	44.25	142.45

4	2	7	3519.28	3564.21	177.81

6	2	7	384.94	401.71	121.03

8	2	7	635.79	770.02	148.41

10	2	7	142.33	0.00	382.21

-13	3	7	1554.95	1842.71	230.26

-11	3	7	1098.90	1021.03	189.49

-9	3	7	2685.47	2747.34	211.50

-7	3	7	6156.91	6790.97	235.55

-5	3	7	8110.14	8762.11	283.38

-3	3	7	2334.03	2789.18	153.70

-1	3	7	107.77	90.00	101.26

1	3	7	188.78	414.16	99.74

3	3	7	1578.70	1448.28	100.07

5	3	7	107.34	-31.62	114.94

7	3	7	387.08	-90.62	142.31

9	3	7	2316.26	2452.61	214.20

11	3	7	1388.42	1429.27	222.65

-12	4	7	4599.13	5623.99	325.13

-10	4	7	434.49	144.14	314.13

-8	4	7	174.15	-179.40	283.39

-6	4	7	41.22	100.64	259.36

-4	4	7	3630.01	4126.98	185.43

-2	4	7	789.56	1002.18	127.44

0	4	7	10193.95	10116.27	283.35

2	4	7	5887.33	5715.09	205.71

4	4	7	160.03	-141.75	155.32

6	4	7	647.11	954.32	140.20

8	4	7	141.58	239.00	147.78

10	4	7	1372.13	1774.81	203.18

-11	5	7	7408.32	8761.22	371.69

-9	5	7	552.18	211.35	355.80

-7	5	7	28767.28	30499.37	714.98

-5	5	7	201.12	-77.24	271.84

-3	5	7	9310.69	9973.50	266.06

-1	5	7	1014.93	1106.28	130.49

1	5	7	241.57	245.09	109.77

3	5	7	7795.56	7327.53	244.53

5	5	7	2395.78	2446.09	125.00

7	5	7	13506.34	13855.33	443.87

9	5	7	240.63	-246.91	403.51

-10	6	7	5791.19	6697.95	313.37

-8	6	7	323.05	529.41	159.34

-6	6	7	9.11	0.00	267.87

-4	6	7	1258.99	1415.07	154.53

-2	6	7	4065.09	3964.49	204.01

0	6	7	2793.44	2886.52	174.09

2	6	7	367.29	301.96	122.55

4	6	7	8437.26	7633.99	272.57

6	6	7	6.98	50.65	177.80

8	6	7	861.95	981.42	187.34

10	6	7	1085.81	1302.93	194.04

-9	7	7	404.85	-331.15	360.65

-7	7	7	119.73	26.45	148.69

-5	7	7	1198.45	978.51	161.21

-3	7	7	210.81	181.23	127.10

-1	7	7	3.73	0.00	238.07

1	7	7	760.94	722.01	139.90

3	7	7	0.34	122.53	220.74

5	7	7	497.61	467.10	138.37

7	7	7	27.61	-0.05	107.60

9	7	7	1378.97	1306.69	211.09

-10	8	7	31.59	-400.75	400.75

-8	8	7	55.59	0.00	324.13

-6	8	7	2498.27	3086.24	224.55

-4	8	7	2649.30	2559.75	197.79

-2	8	7	2929.11	2704.89	191.73

0	8	7	46.76	39.22	138.35

2	8	7	680.07	545.59	149.63

4	8	7	67.88	-26.45	141.69

6	8	7	1215.22	1199.29	179.15

8	8	7	1729.04	2161.27	209.89

-7	9	7	18.65	107.33	165.71

-5	9	7	0.21	-332.94	332.94

-3	9	7	3.93	53.51	136.52

-1	9	7	113.68	-242.95	292.21

1	9	7	2499.98	2459.47	204.78

3	9	7	102.87	0.00	221.97

5	9	7	1219.75	1151.53	199.53

7	9	7	308.46	194.00	167.24

-6	10	7	723.10	472.89	180.95

-4	10	7	721.84	499.66	187.33

-2	10	7	2180.43	2138.19	205.06

0	10	7	591.81	599.69	177.90

2	10	7	788.82	954.63	159.66

4	10	7	819.74	537.99	177.91

6	10	7	14.17	139.87	332.94

-5	11	7	2818.00	2869.02	254.07

-3	11	7	13.28	-263.01	356.35

-1	11	7	255.52	213.46	360.02

1	11	7	890.32	1003.62	207.41

3	11	7	348.49	181.23	362.47

0	12	7	1440.11	1306.09	214.44

-5	-15	8	2238.56	2550.99	237.30

-3	-15	8	3260.25	3075.12	268.10

-1	-15	8	147.98	-267.58	327.48

1	-15	8	30.53	-184.56	363.35

-8	-14	8	2360.35	2940.49	245.52

-6	-14	8	2756.25	2773.21	230.64

-4	-14	8	2299.00	2404.46	214.49

-2	-14	8	4335.63	4578.46	268.50

0	-14	8	507.09	-40.75	312.00

2	-14	8	2128.55	2143.58	248.25

4	-14	8	4325.37	4867.86	301.35

-9	-13	8	567.27	784.88	179.42

-7	-13	8	6674.12	6450.47	306.44

-5	-13	8	73.25	-297.98	349.37

-3	-13	8	9315.82	9010.25	327.74

-1	-13	8	166.62	243.56	138.96

1	-13	8	1377.98	1478.28	199.84

3	-13	8	7752.64	7364.24	339.74

5	-13	8	2341.33	2610.38	245.22

-10	-12	8	1266.31	1185.30	202.87

-8	-12	8	409.83	436.37	175.46

-6	-12	8	12.11	35.27	287.64

-4	-12	8	6774.85	6914.05	268.73

-2	-12	8	717.42	666.03	148.41

0	-12	8	6837.98	6703.00	278.17

2	-12	8	1423.90	1516.95	179.77

4	-12	8	131.71	137.74	172.71

6	-12	8	421.48	-44.40	404.44

-11	-11	8	153.09	-270.79	270.79

-9	-11	8	2377.75	2492.79	225.15

-7	-11	8	512.98	-303.80	314.74

-5	-11	8	18.47	-247.50	247.50

-3	-11	8	61.61	-29.49	248.42

-1	-11	8	249.72	243.87	116.46

1	-11	8	5663.50	5447.37	250.38

3	-11	8	11.93	0.00	275.78

5	-11	8	1364.64	1136.38	203.79

7	-11	8	609.18	685.75	218.95

-12	-10	8	45.12	77.53	148.99

-10	-10	8	1075.56	755.93	165.46

-8	-10	8	2684.98	2484.01	209.36

-6	-10	8	2446.69	2197.92	183.19

-4	-10	8	2117.41	2243.71	171.31

-2	-10	8	981.65	1083.10	141.74

0	-10	8	393.95	178.81	131.98

2	-10	8	4523.61	4322.97	224.72

4	-10	8	1320.42	1385.52	186.16

6	-10	8	4377.11	5085.18	276.42

8	-10	8	2298.84	2335.94	255.26

-13	-9	8	992.96	1006.98	199.51

-11	-9	8	5.69	-146.86	146.86

-9	-9	8	254.32	175.32	125.06

-7	-9	8	6.51	-247.50	247.50

-5	-9	8	97.16	292.21	107.33

-3	-9	8	14.29	36.49	108.55

-1	-9	8	1209.29	1240.18	148.14

1	-9	8	5391.26	5227.80	223.90

3	-9	8	2734.78	2897.21	188.08

5	-9	8	5710.09	6474.19	270.16

7	-9	8	117.94	374.61	195.21

9	-9	8	81.52	-91.52	414.13

-12	-8	8	296.75	-249.04	321.41

-10	-8	8	371.21	593.88	135.93

-8	-8	8	552.15	587.69	116.78

-6	-8	8	41.38	119.80	115.85

-4	-8	8	732.53	637.78	128.35

-2	-8	8	3185.26	3754.00	174.44

0	-8	8	694.16	822.99	133.52

2	-8	8	716.33	773.11	134.43

4	-8	8	2632.22	3017.64	192.03

6	-8	8	4279.92	4591.06	257.56

8	-8	8	452.13	597.85	199.79

-13	-7	8	252.78	-128.02	339.04

-11	-7	8	1622.66	1640.84	187.69

-9	-7	8	1026.17	1122.94	152.99

-7	-7	8	8764.52	9260.94	328.64

-5	-7	8	6269.47	7346.96	226.77

-3	-7	8	41.21	139.56	110.98

-1	-7	8	5207.04	5207.03	200.20

1	-7	8	1006.25	1063.40	134.14

3	-7	8	801.89	933.11	138.08

5	-7	8	142.15	-143.22	282.18

7	-7	8	36.46	-102.77	245.07

9	-7	8	1974.30	1838.99	242.77

-14	-6	8	204.35	-227.75	355.76

-12	-6	8	149.79	335.99	144.74

-10	-6	8	773.89	724.13	148.41

-8	-6	8	2143.11	2117.20	170.70

-6	-6	8	6113.37	6751.22	155.51

-4	-6	8	1311.70	1299.35	122.30

-2	-6	8	12030.45	13833.00	393.74

0	-6	8	897.07	845.60	126.84

2	-6	8	194.35	52.30	127.10

4	-6	8	258.61	-6.08	131.36

6	-6	8	7077.24	7578.44	270.01

8	-6	8	860.32	513.37	202.85

10	-6	8	3806.26	3645.02	277.88

-13	-5	8	71.97	-335.07	350.28

-11	-5	8	2186.07	2138.90	192.90

-9	-5	8	852.00	897.83	129.87

-7	-5	8	16610.57	17751.20	473.05

-5	-5	8	55.15	897.41	150.81

-3	-5	8	234.21	42.88	103.69

-1	-5	8	14965.65	17220.36	409.40

1	-5	8	21880.81	24076.40	708.88

3	-5	8	49291.29	53891.82	1118.10

5	-5	8	71.97	102.77	249.03

7	-5	8	6980.70	7845.51	285.52

9	-5	8	1534.97	1452.48	217.19

11	-5	8	2829.99	3104.53	266.24

-14	-4	8	7225.90	6995.82	333.57

-12	-4	8	1227.86	888.76	185.54

-10	-4	8	3029.97	3189.89	199.65

-8	-4	8	33269.12	35006.63	977.96

-6	-4	8	44614.79	49462.75	1031.83

-4	-4	8	35438.90	42995.63	897.22

-2	-4	8	22330.90	25098.66	665.24

0	-4	8	106849.48	127639.26	1505.38

2	-4	8	40973.54	47283.63	969.61

4	-4	8	12154.31	12934.22	414.23

6	-4	8	847.20	973.25	152.68

8	-4	8	7512.70	7140.02	307.48

10	-4	8	10434.49	10335.65	402.49

-13	-3	8	57.89	-288.55	316.83

-11	-3	8	2517.01	2382.26	198.09

-9	-3	8	10310.82	10984.43	344.49

-7	-3	8	6381.86	6782.86	220.99

-5	-3	8	11043.61	12740.72	371.57

-3	-3	8	5988.03	6964.29	142.26

-1	-3	8	787.75	1091.08	104.94

1	-3	8	1.23	171.18	95.47

3	-3	8	3279.30	3225.91	168.98

5	-3	8	1695.06	1722.93	146.65

7	-3	8	1020.32	1001.58	152.38

9	-3	8	159.19	0.00	327.48

11	-3	8	1088.97	982.98	208.03

-14	-2	8	554.98	642.86	200.10

-12	-2	8	3188.63	3164.45	227.64

-10	-2	8	1075.22	1202.95	155.73

-8	-2	8	39.66	96.08	111.89

-6	-2	8	220.48	413.86	105.52

-4	-2	8	2072.61	2645.47	129.66

-2	-2	8	546.57	635.17	66.40

0	-2	8	18254.32	23243.01	623.17

2	-2	8	1715.10	1793.80	135.41

4	-2	8	2315.49	2401.80	158.25

6	-2	8	717.36	777.36	142.33

8	-2	8	326.02	65.99	283.10

10	-2	8	2559.45	2709.50	259.54

-13	-1	8	132.16	-146.56	180.92

-11	-1	8	3038.94	3226.53	212.73

-9	-1	8	1577.52	1918.40	159.11

-7	-1	8	1706.21	1696.23	148.48

-5	-1	8	13585.13	14772.35	396.43

-3	-1	8	160.40	244.48	91.53

-1	-1	8	788.33	743.01	70.85

1	-1	8	9571.70	11161.33	339.65

3	-1	8	1043.53	1214.62	120.46

5	-1	8	337.41	143.84	249.36

7	-1	8	430.40	214.69	139.28

9	-1	8	1590.90	1799.61	194.38

11	-1	8	355.24	526.06	189.44

-14	0	8	1280.54	1160.05	213.82

-12	0	8	9574.03	10402.65	367.68

-10	0	8	651.94	738.09	139.59

-8	0	8	27631.48	29454.75	644.47

-6	0	8	4634.20	5495.46	199.23

-4	0	8	5259.62	5442.52	184.09

-2	0	8	393.39	451.30	97.92

0	0	8	1769.61	1878.00	91.45

2	0	8	14264.59	15587.75	406.93

4	0	8	2325.60	2409.68	154.29

6	0	8	16157.28	15963.81	504.75

8	0	8	391.21	651.36	149.92

10	0	8	7.88	-248.41	351.18

-13	1	8	3266.79	3808.25	267.80

-11	1	8	3.07	142.91	298.89

-9	1	8	7124.02	7079.29	259.35

-7	1	8	4846.24	5605.20	210.17

-5	1	8	759.14	796.57	116.79

-3	1	8	34142.09	37992.93	858.56

-1	1	8	27024.82	29214.59	733.31

1	1	8	11184.44	11321.33	330.92

3	1	8	46.95	147.77	226.22

5	1	8	39.87	-115.85	115.85

7	1	8	3031.57	3275.07	204.82

9	1	8	380.24	37.71	347.57

11	1	8	6022.47	6814.20	332.55

-12	2	8	1334.66	1664.39	213.22

-10	2	8	7117.72	8045.13	298.61

-8	2	8	812.03	1022.51	142.03

-6	2	8	6742.94	7578.49	239.59

-4	2	8	6109.39	6354.28	206.36

-2	2	8	4753.61	5048.92	183.42

0	2	8	3596.85	3726.51	172.36

2	2	8	1477.37	1454.51	176.76

4	2	8	17207.44	17063.76	500.26

6	2	8	202.88	78.76	136.83

8	2	8	655.28	659.01	164.53

10	2	8	426.77	440.32	180.02

-13	3	8	27.16	-11.55	163.28

-11	3	8	0.81	-79.05	330.20

-9	3	8	1490.06	1853.15	174.00

-7	3	8	3934.23	4352.88	218.60

-5	3	8	138.97	245.69	114.63

-3	3	8	162.83	169.07	112.51

-1	3	8	2167.79	1776.34	150.34

1	3	8	874.56	1186.53	117.10

3	3	8	2.70	-259.08	287.03

5	3	8	3846.24	3708.46	199.72

7	3	8	673.66	666.01	157.84

9	3	8	857.33	1112.19	180.96

-12	4	8	489.99	-312.61	435.46

-10	4	8	70.94	226.22	345.41

-8	4	8	1024.29	1253.71	159.38

-6	4	8	79.52	380.69	118.28

-4	4	8	2747.62	2839.98	170.44

-2	4	8	2576.93	2505.13	162.52

0	4	8	1446.84	1463.00	135.68

2	4	8	917.73	658.80	134.74

4	4	8	27.22	-50.39	98.00

6	4	8	928.64	819.66	143.55

8	4	8	97.09	315.01	145.04

10	4	8	4886.07	5356.97	320.88

-11	5	8	6.76	86.96	358.18

-9	5	8	0.86	-222.26	314.39

-7	5	8	563.06	214.40	152.66

-5	5	8	3.76	-308.31	308.31

-3	5	8	6.76	-154.16	235.34

-1	5	8	317.36	261.82	110.08

1	5	8	70.59	-77.84	242.03

3	5	8	285.88	202.82	126.80

5	5	8	163.25	193.49	170.58

7	5	8	8163.20	7776.38	307.81

9	5	8	1999.01	1545.42	220.86

-10	6	8	129.15	43.48	370.35

-8	6	8	1822.37	1844.14	204.13

-6	6	8	548.87	576.58	148.71

-4	6	8	5328.04	5346.89	240.31

-2	6	8	1407.87	1524.03	152.10

0	6	8	4.40	110.98	242.33

2	6	8	632.30	702.21	128.03

4	6	8	487.88	450.68	143.84

6	6	8	1988.08	2190.86	142.41

8	6	8	904.74	1149.00	176.09

-9	7	8	324.41	-399.56	399.56

-7	7	8	227.06	-111.90	336.00

-5	7	8	1497.82	1454.64	174.61

-3	7	8	1.42	125.88	263.01

-1	7	8	1214.91	972.13	151.48

1	7	8	91.08	218.93	122.23

3	7	8	1006.32	923.39	157.24

5	7	8	6016.87	4850.09	267.72

7	7	8	4001.00	3951.55	184.22

-8	8	8	2414.11	2294.04	230.01

-6	8	8	1694.91	1788.69	212.63

-4	8	8	2561.61	2753.44	206.61

-2	8	8	18241.89	18969.81	615.69

0	8	8	2239.85	2297.75	198.38

2	8	8	11137.89	10782.71	343.17

4	8	8	8060.84	8095.85	324.55

6	8	8	8757.52	9266.21	359.93

-7	9	8	692.40	867.32	201.93

-5	9	8	17686.49	18108.85	562.46

-3	9	8	5177.09	4916.40	267.96

-1	9	8	4351.56	4037.96	242.33

1	9	8	5692.22	5443.70	282.31

3	9	8	250.21	330.23	154.17

5	9	8	6600.59	6936.98	331.39

-6	10	8	255.46	184.88	178.49

-4	10	8	314.17	86.66	306.51

-2	10	8	1336.43	1395.51	202.88

0	10	8	8688.96	8813.35	357.50

2	10	8	30.43	85.14	159.33

4	10	8	2682.62	2735.36	234.29

-3	11	8	3511.21	3724.09	277.85

-1	11	8	55.51	-227.13	337.20

1	11	8	192.99	139.26	350.59

-5	-15	9	203.39	-230.18	393.47

-3	-15	9	974.72	1170.61	201.34

-1	-15	9	41.68	-79.36	161.45

1	-15	9	468.59	658.36	194.01

-8	-14	9	191.21	139.57	290.69

-6	-14	9	377.21	10.64	169.98

-4	-14	9	1135.84	982.10	189.18

-2	-14	9	0.80	-40.44	294.63

0	-14	9	762.52	592.42	175.48

2	-14	9	199.12	412.02	168.45

-9	-13	9	594.19	736.53	185.81

-7	-13	9	69.17	40.74	301.93

-5	-13	9	2173.26	2081.01	221.49

-3	-13	9	13.55	147.16	265.44

-1	-13	9	4850.09	4674.60	259.11

1	-13	9	1421.10	1470.38	192.54

3	-13	9	4707.10	4984.29	298.05

5	-13	9	6106.74	6855.97	343.21

-10	-12	9	922.88	593.66	187.65

-8	-12	9	185.02	78.75	159.03

-6	-12	9	1516.94	1750.91	179.47

-4	-12	9	756.46	169.70	320.24

-2	-12	9	1509.66	1461.65	170.04

0	-12	9	227.53	-103.08	297.39

2	-12	9	824.85	853.99	186.13

4	-12	9	1645.10	1537.08	216.28

6	-12	9	40.53	-11.55	185.78

-11	-11	9	2440.50	2270.89	337.72

-9	-11	9	184.31	330.22	144.13

-7	-11	9	3763.35	3751.94	228.29

-5	-11	9	3004.25	3069.85	205.12

-3	-11	9	2479.64	2697.25	185.01

-1	-11	9	10.34	122.84	297.97

1	-11	9	192.36	-161.77	298.60

3	-11	9	138.06	406.23	146.26

5	-11	9	1313.16	1220.61	194.97

7	-11	9	89.60	45.61	391.02

-10	-10	9	2285.87	2175.91	150.90

-8	-10	9	80.58	84.83	130.75

-6	-10	9	2031.36	1995.58	173.73

-4	-10	9	1037.58	1012.54	152.99

-2	-10	9	2025.71	1974.96	161.56

0	-10	9	75.10	114.33	238.99

2	-10	9	765.82	394.45	160.28

4	-10	9	4368.55	4608.41	262.13

6	-10	9	10.62	79.97	282.47

8	-10	9	2185.04	2317.59	263.76

-13	-9	9	703.72	752.67	181.25

-11	-9	9	56.21	121.93	351.80

-9	-9	9	810.83	883.54	107.46

-7	-9	9	613.39	402.34	140.20

-5	-9	9	282.35	339.36	124.67

-3	-9	9	2125.11	2478.39	168.27

-1	-9	9	2680.30	2652.95	166.78

1	-9	9	8017.63	8121.18	275.00

3	-9	9	3754.05	3885.60	214.62

5	-9	9	5273.82	5608.81	268.90

7	-9	9	1421.64	1392.50	225.39

-12	-8	9	4653.88	4335.80	281.91

-10	-8	9	717.43	883.16	147.80

-8	-8	9	3129.66	3405.29	173.94

-6	-8	9	23559.36	25828.97	620.12

-4	-8	9	35468.91	39428.93	1015.50

-2	-8	9	32370.12	34998.61	945.69

0	-8	9	10956.84	12043.59	339.17

2	-8	9	19286.03	20043.57	552.79

4	-8	9	26432.24	29278.18	717.48

6	-8	9	2066.97	2027.14	209.01

8	-8	9	1874.67	1901.61	220.55

-13	-7	9	667.64	260.62	176.38

-11	-7	9	4265.11	3884.79	242.93

-9	-7	9	3816.53	4042.40	209.75

-7	-7	9	13941.68	15458.29	710.49

-5	-7	9	32310.34	37188.79	976.13

-3	-7	9	7483.27	8153.25	286.05

-1	-7	9	3487.07	3955.12	184.21

1	-7	9	6723.79	6752.20	228.31

3	-7	9	470.12	274.00	154.18

5	-7	9	1134.78	1230.95	166.38

7	-7	9	1693.92	1370.74	211.12

9	-7	9	5236.87	5645.00	330.97

-14	-6	9	1625.87	1806.23	202.58

-12	-6	9	992.65	944.05	175.18

-10	-6	9	1316.94	1256.56	176.42

-8	-6	9	4078.18	4018.47	203.09

-6	-6	9	9.64	158.82	157.65

-4	-6	9	12430.36	14133.13	414.68

-2	-6	9	1499.33	1366.06	137.82

0	-6	9	3080.40	3229.78	169.88

2	-6	9	4630.80	4941.96	204.38

4	-6	9	208.15	186.40	133.19

6	-6	9	200.44	127.41	153.25

8	-6	9	6.53	38.01	161.15

10	-6	9	1453.14	1349.29	225.09

-13	-5	9	3246.85	2956.47	244.67

-11	-5	9	595.70	262.75	160.57

-9	-5	9	596.15	692.16	133.20

-7	-5	9	18218.15	19435.05	517.89

-5	-5	9	492.76	547.67	85.05

-3	-5	9	879.10	1160.11	118.32

-1	-5	9	7354.08	7911.21	254.70

1	-5	9	19650.25	22553.83	513.40

3	-5	9	3696.37	3858.30	189.99

5	-5	9	840.74	885.96	155.72

7	-5	9	728.10	662.38	169.40

9	-5	9	7.23	93.34	167.84

-14	-4	9	13524.10	13865.01	438.76

-12	-4	9	873.78	724.44	174.27

-10	-4	9	9917.29	9312.53	303.17

-8	-4	9	15372.70	16829.79	499.20

-6	-4	9	17.33	-43.18	203.11

-4	-4	9	28700.30	31943.96	1258.67

-2	-4	9	24911.46	27985.98	742.53

0	-4	9	24475.55	29345.13	764.91

2	-4	9	1224.35	1291.35	141.15

4	-4	9	20.46	24.63	234.12

6	-4	9	9733.46	10758.49	321.17

8	-4	9	315.07	300.43	173.33

10	-4	9	2402.50	2720.58	260.44

-13	-3	9	187.19	349.38	165.11

-11	-3	9	4295.98	4533.77	243.25

-9	-3	9	10333.68	10337.70	297.78

-7	-3	9	6742.89	7245.06	234.41

-5	-3	9	6079.96	6487.41	213.38

-3	-3	9	6.23	-26.64	122.82

-1	-3	9	4894.38	5464.53	180.71

1	-3	9	585.43	631.98	117.09

3	-3	9	21980.09	23139.95	531.73

5	-3	9	9104.57	9285.71	283.35

7	-3	9	417.44	403.84	145.66

9	-3	9	17.77	130.14	162.97

-14	-2	9	837.17	577.22	221.40

-12	-2	9	4794.11	4942.39	284.37

-10	-2	9	2949.76	2833.97	199.95

-8	-2	9	3378.82	4144.93	197.57

-6	-2	9	10288.82	11605.78	319.03

-4	-2	9	1008.57	1021.47	120.76

-2	-2	9	3403.71	4166.44	173.73

0	-2	9	255.77	248.14	99.44

2	-2	9	4927.50	5379.62	197.12

4	-2	9	3768.77	3991.08	189.08

6	-2	9	1783.59	1721.34	170.07

8	-2	9	2456.50	2759.76	215.43

10	-2	9	405.88	-129.54	402.92

-13	-1	9	443.50	323.86	204.96

-11	-1	9	551.41	669.03	156.61

-9	-1	9	365.03	242.66	130.45

-7	-1	9	2718.48	3246.60	171.66

-5	-1	9	5367.89	6286.21	210.87

-3	-1	9	1422.47	1729.34	130.83

-1	-1	9	1542.52	1647.61	91.89

1	-1	9	92.84	76.93	208.89

3	-1	9	197.73	88.49	214.68

5	-1	9	2632.55	2820.23	179.56

7	-1	9	1089.92	1232.44	159.68

9	-1	9	3039.66	2999.91	234.32

-12	0	9	41.36	120.41	303.15

-10	0	9	240.66	-48.65	141.40

-8	0	9	2239.68	2313.19	183.79

-6	0	9	2770.41	3159.11	166.80

-4	0	9	33.93	133.79	94.26

-2	0	9	26.70	116.76	90.00

0	0	9	2247.37	2389.46	335.39

2	0	9	6910.35	7654.40	230.20

4	0	9	341.58	426.94	115.86

6	0	9	1375.94	1225.27	158.18

8	0	9	352.74	-36.19	304.39

10	0	9	859.26	665.12	198.29

-13	1	9	402.69	89.40	352.44

-11	1	9	5.05	83.92	139.87

-9	1	9	2692.45	2595.79	193.85

-7	1	9	4.35	77.84	215.27

-5	1	9	669.18	789.22	125.91

-3	1	9	1121.55	1133.74	129.28

-1	1	9	2167.11	2162.58	148.82

1	1	9	166.88	207.19	79.74

3	1	9	1675.68	1919.47	146.04

5	1	9	598.81	279.18	136.55

7	1	9	2661.38	2774.90	209.05

9	1	9	3136.36	2887.96	259.58

-12	2	9	18.73	171.79	309.53

-10	2	9	1525.15	1804.76	199.55

-8	2	9	316.26	0.00	282.19

-6	2	9	1861.96	2277.04	167.95

-4	2	9	7543.71	8070.91	238.15

-2	2	9	2672.07	2854.76	162.23

0	2	9	1262.51	1422.16	130.20

2	2	9	510.03	661.00	157.83

4	2	9	325.85	235.67	112.82

6	2	9	5.38	-272.13	272.13

8	2	9	615.86	152.05	380.13

10	2	9	1067.80	1279.21	214.42

-11	3	9	376.96	515.43	173.63

-9	3	9	1452.22	1110.58	194.98

-7	3	9	209.57	307.72	131.97

-5	3	9	439.55	475.01	126.20

-3	3	9	8.23	-188.82	228.95

-1	3	9	341.18	328.73	121.94

1	3	9	79.20	-120.41	205.85

3	3	9	259.11	277.81	81.96

5	3	9	2231.96	1856.35	178.30

7	3	9	7015.48	7352.97	307.41

9	3	9	4646.15	4625.24	281.60

-12	4	9	5818.51	6544.57	334.96

-10	4	9	102.37	-40.14	176.05

-8	4	9	13825.31	15191.79	452.17

-6	4	9	9.07	29.49	252.37

-4	4	9	417.73	306.23	120.42

-2	4	9	9175.76	9584.80	314.81

0	4	9	9732.00	9555.40	277.95

2	4	9	20893.47	20342.99	561.58

4	4	9	2900.41	2748.03	361.85

6	4	9	10981.17	11488.26	360.55

8	4	9	4181.29	4469.21	284.61

-11	5	9	15081.17	16193.88	573.87

-9	5	9	10545.84	12542.55	396.43

-7	5	9	793.05	794.07	167.57

-5	5	9	16498.00	17038.54	456.94

-3	5	9	5786.01	5863.67	237.92

-1	5	9	60809.71	59770.47	1370.82

1	5	9	7247.80	6548.52	254.49

3	5	9	6544.86	6002.81	248.62

5	5	9	3943.60	3437.00	548.54

7	5	9	2592.66	2873.54	233.68

9	5	9	2222.83	2231.52	239.73

-10	6	9	213.17	-55.95	184.27

-8	6	9	9671.15	9948.62	365.85

-6	6	9	274.09	103.99	311.68

-4	6	9	3060.57	3025.77	206.65

-2	6	9	1809.73	2044.42	167.93

0	6	9	326.39	290.71	123.15

2	6	9	1120.40	1286.59	156.03

4	6	9	2053.30	2033.52	189.24

6	6	9	552.32	404.15	143.23

8	6	9	2204.82	2081.54	230.61

-9	7	9	189.36	-44.70	360.93

-7	7	9	3.73	0.00	164.80

-5	7	9	393.51	189.75	158.73

-3	7	9	3293.11	2975.35	216.70

-1	7	9	7799.91	6995.67	291.66

1	7	9	538.82	221.39	157.83

3	7	9	3.23	181.22	126.18

5	7	9	1709.25	1453.46	215.68

7	7	9	457.70	293.15	186.10

-8	8	9	1131.08	1319.98	214.73

-6	8	9	601.62	704.00	202.84

-4	8	9	1670.82	1673.08	211.11

-2	8	9	283.41	73.59	303.47

0	8	9	308.69	110.38	343.00

2	8	9	264.98	-387.70	387.70

4	8	9	7593.67	7467.75	322.66

6	8	9	5.84	183.95	311.66

-7	9	9	428.22	315.95	193.40

-5	9	9	19.79	368.82	167.23

-3	9	9	3445.52	3234.21	241.04

-1	9	9	8.92	-302.23	302.23

1	9	9	2450.76	2403.02	219.37

3	9	9	20.80	-383.41	383.41

5	9	9	225.49	152.95	177.88

-4	10	9	2882.29	3265.55	261.68

-2	10	9	795.47	1179.98	194.03

0	10	9	5083.84	4681.39	303.55

2	10	9	483.71	543.11	166.95

-5	-15	10	1961.22	1405.14	223.90

-3	-15	10	920.82	1079.04	201.94

-1	-15	10	11.02	-277.91	358.79

-8	-14	10	1435.14	1487.38	208.35

-6	-14	10	1586.73	1768.52	205.63

-4	-14	10	325.17	251.17	177.58

-2	-14	10	1029.28	1142.95	185.83

0	-14	10	3057.58	3163.84	262.31

2	-14	10	8.00	-274.87	419.60

-9	-13	10	73.22	161.15	172.10

-7	-13	10	3934.18	4056.45	257.20

-5	-13	10	185.46	156.29	327.18

-3	-13	10	1432.23	1042.72	193.46

-1	-13	10	79.20	0.00	282.78

1	-13	10	777.86	634.39	177.00

3	-13	10	32.92	-260.88	353.31

-10	-12	10	1799.33	1821.84	220.85

-8	-12	10	587.26	755.70	169.99

-6	-12	10	325.47	212.25	151.43

-4	-12	10	6013.78	5946.21	282.05

-2	-12	10	20465.86	21084.09	650.01

0	-12	10	6603.91	6451.92	291.84

2	-12	10	2676.42	2767.45	228.21

4	-12	10	2194.61	2061.79	232.43

-11	-11	10	5346.92	4774.28	457.78

-9	-11	10	5402.40	5365.13	283.19

-7	-11	10	5873.78	6462.45	282.04

-5	-11	10	18114.45	17914.58	603.19

-3	-11	10	18232.88	18456.57	593.80

-1	-11	10	8126.23	7862.98	290.79

1	-11	10	2795.69	2824.59	213.93

3	-11	10	3285.05	3628.03	250.78

5	-11	10	3462.71	4135.05	268.12

-12	-10	10	5513.69	5199.75	298.09

-10	-10	10	19.85	-114.72	139.14

-8	-10	10	3699.36	4065.06	229.51

-6	-10	10	2047.24	2360.96	186.81

-4	-10	10	1329.56	1432.40	145.70

-2	-10	10	334.22	-145.96	269.12

0	-10	10	1498.42	1494.84	164.27

2	-10	10	1977.68	2164.35	202.32

4	-10	10	1939.95	1885.28	211.13

6	-10	10	85.94	376.43	177.27

-11	-9	10	686.92	676.04	166.65

-9	-9	10	3990.79	4432.77	170.23

-7	-9	10	11758.30	12533.21	345.15

-5	-9	10	1412.11	1667.00	148.14

-3	-9	10	10065.21	10998.15	347.20

-1	-9	10	2147.87	2386.74	172.83

1	-9	10	119.18	-86.66	295.55

3	-9	10	1.61	-320.17	320.17

5	-9	10	943.80	1057.79	192.52

7	-9	10	7036.89	7187.99	357.63

-12	-8	10	110.18	216.19	348.46

-10	-8	10	21962.32	21977.02	678.05

-8	-8	10	736.13	735.68	103.09

-6	-8	10	11290.81	12215.31	369.61

-4	-8	10	5006.91	5358.39	219.61

-2	-8	10	2126.49	2021.38	169.49

0	-8	10	5163.15	5674.19	235.16

2	-8	10	1925.72	1945.06	172.51

4	-8	10	19540.28	21266.75	630.42

6	-8	10	968.07	1152.68	180.35

8	-8	10	1069.69	1197.40	220.50

-13	-7	10	8373.94	7784.40	352.87

-11	-7	10	5120.83	5191.02	285.01

-9	-7	10	150.79	574.08	120.41

-7	-7	10	4879.44	5177.13	194.61

-5	-7	10	788.81	800.19	132.91

-3	-7	10	16954.09	19703.67	506.71

-1	-7	10	9.43	-65.07	104.60

1	-7	10	7680.02	8423.15	262.20

3	-7	10	5721.11	6041.76	243.10

5	-7	10	855.89	1244.82	157.24

7	-7	10	1025.68	1271.01	215.33

9	-7	10	2883.99	2992.31	256.51

-12	-6	10	4365.74	4454.87	263.63

-10	-6	10	1298.03	1427.48	173.99

-8	-6	10	1678.04	1654.67	152.42

-6	-6	10	2389.98	2468.45	171.33

-4	-6	10	0.92	-242.03	242.03

-2	-6	10	565.55	776.42	119.52

0	-6	10	52.51	-245.98	245.98

2	-6	10	2606.96	3060.42	186.25

4	-6	10	1348.14	1248.39	166.70

6	-6	10	1409.37	1682.13	175.21

8	-6	10	1078.15	1066.63	201.65

-13	-5	10	2136.68	1854.87	204.74

-11	-5	10	1070.08	1136.91	166.37

-9	-5	10	635.19	645.64	147.50

-7	-5	10	2022.36	1897.13	153.96

-5	-5	10	2439.00	2648.51	253.82

-3	-5	10	152.32	-42.57	224.41

-1	-5	10	165.25	20.98	242.04

1	-5	10	2186.71	2553.46	159.76

3	-5	10	1324.37	1219.83	157.88

5	-5	10	86.67	333.25	126.19

7	-5	10	496.53	152.96	171.82

9	-5	10	3616.83	4022.55	282.74

-14	-4	10	2543.46	2310.50	241.58

-12	-4	10	19.13	-49.87	146.86

-10	-4	10	120.32	129.53	246.60

-8	-4	10	4436.17	4592.02	212.85

-6	-4	10	456.06	376.18	116.78

-4	-4	10	0.02	-159.48	159.48

-2	-4	10	31.70	-80.58	232.91

0	-4	10	1855.18	1872.55	145.75

2	-4	10	3015.53	3382.48	185.68

4	-4	10	4154.39	4584.32	217.10

6	-4	10	7108.56	7314.47	293.14

8	-4	10	89.63	79.06	160.85

10	-4	10	1266.34	1210.23	240.89

-13	-3	10	225.82	226.84	172.41

-11	-3	10	135.21	287.65	138.05

-9	-3	10	866.37	907.86	141.73

-7	-3	10	6013.68	6111.20	227.62

-5	-3	10	441.12	131.68	227.78

-3	-3	10	47.32	-121.02	146.05

-1	-3	10	1042.96	945.11	131.10

1	-3	10	4283.26	4679.71	191.57

3	-3	10	255.13	190.36	108.56

5	-3	10	2385.84	2496.71	176.79

7	-3	10	1250.85	1552.47	171.25

9	-3	10	1101.09	1249.73	210.16

-12	-2	10	378.22	543.10	172.42

-10	-2	10	9.92	73.28	128.62

-8	-2	10	4332.80	4158.54	210.10

-6	-2	10	2331.11	2680.74	161.90

-4	-2	10	62.84	62.94	221.36

-2	-2	10	16641.02	17647.85	317.69

0	-2	10	61.67	103.08	194.60

2	-2	10	397.52	411.45	122.86

4	-2	10	290.58	590.84	119.20

6	-2	10	3185.93	3265.43	209.09

8	-2	10	13.37	-268.48	349.36

10	-2	10	189.73	378.57	178.79

-13	-1	10	260.93	132.58	333.57

-11	-1	10	2346.13	2659.23	208.42

-9	-1	10	351.17	387.41	131.06

-7	-1	10	2524.69	2765.08	185.33

-5	-1	10	5262.92	5442.27	204.13

-3	-1	10	2584.34	2637.70	155.53

-1	-1	10	47.89	-10.90	150.28

1	-1	10	1659.28	1679.16	152.13

3	-1	10	33.30	-99.43	195.51

5	-1	10	539.65	790.68	142.32

7	-1	10	4289.48	4436.28	249.64

9	-1	10	5092.11	5227.78	309.34

-12	0	10	39.38	-295.85	295.85

-10	0	10	447.60	502.36	162.39

-8	0	10	5995.17	6617.29	246.77

-6	0	10	1085.90	1232.20	136.88

-4	0	10	3400.78	3956.06	180.54

-2	0	10	828.19	1027.74	129.87

0	0	10	6784.31	7639.67	162.86

2	0	10	11183.09	11878.79	333.09

4	0	10	13414.24	14224.34	478.91

6	0	10	5982.38	6077.90	257.70

8	0	10	406.61	385.58	183.67

10	0	10	5649.35	5755.02	319.11

-13	1	10	1443.77	1716.42	232.08

-11	1	10	5690.65	6128.81	302.41

-9	1	10	802.65	773.40	156.93

-7	1	10	42077.48	44393.20	1196.47

-5	1	10	10395.93	11130.08	333.58

-3	1	10	11413.22	12291.77	341.10

-1	1	10	33853.95	36504.61	975.37

1	1	10	41514.05	41714.75	746.10

3	1	10	37380.57	38785.15	1068.57

5	1	10	29.61	200.68	130.14

7	1	10	8512.15	8320.45	323.39

9	1	10	2184.82	2259.52	240.34

-12	2	10	100.73	-132.88	177.57

-10	2	10	1101.85	1738.22	199.22

-8	2	10	9132.42	10373.43	324.12

-6	2	10	10928.12	12094.95	361.01

-4	2	10	7257.76	7706.36	255.76

-2	2	10	3000.21	3089.25	171.98

0	2	10	12831.29	12395.60	342.12

2	2	10	296.15	423.92	108.71

4	2	10	124.31	119.50	126.49

6	2	10	89.14	-209.19	283.39

8	2	10	871.32	892.92	189.17

-11	3	10	1359.44	1135.45	205.92

-9	3	10	1381.46	1556.16	179.77

-7	3	10	1692.86	1536.28	182.22

-5	3	10	17.66	-226.22	256.02

-3	3	10	11.77	-26.15	116.45

-1	3	10	10721.88	10542.61	329.91

1	3	10	4019.72	3507.20	205.21

3	3	10	4498.70	4400.16	377.42

5	3	10	248.01	339.05	140.18

7	3	10	72.98	238.69	150.21

9	3	10	951.19	1091.22	208.33

-10	4	10	346.80	538.83	180.32

-8	4	10	394.59	0.00	377.07

-6	4	10	397.76	584.77	137.45

-4	4	10	7874.00	8275.55	271.30

-2	4	10	488.98	112.52	305.93

0	4	10	383.63	28.28	279.46

2	4	10	334.35	286.75	132.58

4	4	10	1615.99	1770.26	255.07

6	4	10	31.97	-325.65	325.65

8	4	10	1730.58	2027.14	222.97

-9	5	10	568.99	41.97	437.91

-7	5	10	1805.11	1985.60	195.61

-5	5	10	1924.16	2035.01	181.32

-3	5	10	958.13	910.00	154.20

-1	5	10	17.70	61.12	188.21

1	5	10	5071.58	5430.76	246.67

3	5	10	1372.77	1456.71	165.47

5	5	10	241.75	-18.73	218.48

7	5	10	123.45	43.18	384.95

-10	6	10	2396.85	2584.23	261.65

-8	6	10	673.04	169.09	337.87

-6	6	10	14895.93	15300.05	413.13

-4	6	10	434.96	448.84	144.44

-2	6	10	954.69	882.01	161.20

0	6	10	1007.36	1071.51	142.64

2	6	10	419.17	175.76	149.61

4	6	10	2776.47	3009.14	222.44

6	6	10	2544.69	2192.51	166.95

-7	7	10	4675.79	5067.94	286.47

-5	7	10	60.22	39.83	278.21

-3	7	10	9946.94	10216.91	344.25

-1	7	10	2854.33	2886.63	212.10

1	7	10	4815.06	4409.35	251.80

3	7	10	139.35	39.53	324.44

5	7	10	2763.33	2251.96	218.78

-6	8	10	122.87	88.18	378.56

-4	8	10	2519.71	2721.63	244.32

-2	8	10	359.47	319.59	161.16

0	8	10	153.56	-160.24	330.52

2	8	10	406.45	166.34	168.16

4	8	10	1525.09	1814.72	187.07

-5	9	10	41.42	-276.69	374.60

-3	9	10	753.41	971.65	194.33

-1	9	10	501.59	217.73	410.53

1	9	10	416.84	221.38	417.82

3	9	10	0.16	-140.78	389.49

-3	-15	11	5271.90	4566.11	312.69

-1	-15	11	11322.26	10825.31	427.52

-6	-14	11	87.01	101.86	155.38

-4	-14	11	5383.97	5172.68	298.10

-2	-14	11	432.46	609.09	185.19

0	-14	11	339.46	357.90	188.53

2	-14	11	1692.12	1241.08	228.75

-9	-13	11	1117.96	1332.75	198.30

-7	-13	11	1456.99	1503.83	211.40

-5	-13	11	622.33	332.69	175.47

-3	-13	11	5228.83	4999.51	279.22

-1	-13	11	3049.41	2798.13	233.10

1	-13	11	5205.19	5456.31	297.78

3	-13	11	3164.48	3173.00	277.83

-10	-12	11	5697.42	6379.35	317.90

-8	-12	11	103.92	-341.46	341.46

-6	-12	11	3443.94	3133.88	234.96

-4	-12	11	3248.73	3111.86	239.51

-2	-12	11	10266.16	10109.24	344.90

0	-12	11	745.45	868.87	172.13

2	-12	11	531.12	200.71	415.40

4	-12	11	5793.53	5779.77	328.27

-11	-11	11	5579.75	6140.72	316.98

-9	-11	11	6829.80	6895.99	312.54

-7	-11	11	1213.31	1051.78	169.11

-5	-11	11	1881.28	1849.68	187.10

-3	-11	11	5658.36	5709.51	255.23

-1	-11	11	1919.94	1696.38	193.49

1	-11	11	13323.35	14026.63	398.63

3	-11	11	452.37	791.25	164.82

5	-11	11	3504.01	3908.29	274.21

-10	-10	11	271.89	40.88	146.12

-8	-10	11	406.87	481.68	153.87

-6	-10	11	21.95	-273.35	273.35

-4	-10	11	312.57	446.09	126.50

-2	-10	11	666.93	549.24	137.77

0	-10	11	922.84	793.20	169.41

2	-10	11	676.98	586.33	170.61

4	-10	11	50.98	-28.89	174.53

6	-10	11	363.47	-176.06	435.45

-11	-9	11	211.17	-171.19	320.19

-9	-9	11	597.41	575.04	102.21

-7	-9	11	699.23	512.75	156.32

-5	-9	11	43.44	29.80	244.77

-3	-9	11	335.19	380.72	129.24

-1	-9	11	1276.35	1467.98	149.66

1	-9	11	2404.44	2463.79	196.87

3	-9	11	127.01	-34.06	247.51

5	-9	11	445.68	524.56	168.16

7	-9	11	1389.26	1512.92	223.87

-12	-8	11	3017.71	3099.57	245.57

-10	-8	11	1248.59	1041.15	190.41

-8	-8	11	729.80	729.01	100.06

-6	-8	11	768.90	724.44	141.72

-4	-8	11	2094.94	2172.79	166.74

-2	-8	11	576.74	900.48	132.90

0	-8	11	168.65	55.65	249.03

2	-8	11	3898.22	4004.79	223.15

4	-8	11	5489.07	5667.99	266.48

6	-8	11	5622.82	6089.94	317.62

8	-8	11	1155.89	1491.22	227.50

-13	-7	11	610.95	569.58	172.73

-11	-7	11	121.22	-239.60	293.42

-9	-7	11	90.24	0.00	122.84

-7	-7	11	4236.49	4440.11	221.81

-5	-7	11	143.38	134.40	235.96

-3	-7	11	633.64	818.70	130.47

-1	-7	11	5046.66	5557.04	221.75

1	-7	11	138.63	286.43	119.19

3	-7	11	821.56	847.01	142.94

5	-7	11	373.79	0.00	332.37

7	-7	11	1993.82	2221.71	236.99

-12	-6	11	1191.94	1482.44	192.83

-10	-6	11	699.22	604.58	163.61

-8	-6	11	3134.22	3301.37	195.40

-6	-6	11	162.42	62.77	113.38

-4	-6	11	2967.67	3464.46	174.41

-2	-6	11	1238.96	1237.46	140.84

0	-6	11	0.80	-24.93	227.43

2	-6	11	317.66	232.93	122.85

4	-6	11	6598.73	7513.12	287.62

6	-6	11	290.64	109.47	352.12

8	-6	11	2388.94	2860.84	261.35

-13	-5	11	291.82	353.95	176.37

-11	-5	11	2762.65	2897.47	227.91

-9	-5	11	659.56	444.92	153.58

-7	-5	11	5754.29	5653.55	234.57

-5	-5	11	4052.97	4318.32	140.91

-3	-5	11	1086.72	1269.03	135.06

-1	-5	11	835.68	777.71	135.35

1	-5	11	338.42	332.07	122.55

3	-5	11	2240.92	2139.40	185.00

5	-5	11	227.66	436.04	146.56

7	-5	11	545.29	730.75	174.86

9	-5	11	2533.35	2789.10	268.35

-12	-4	11	406.98	352.74	162.08

-10	-4	11	1349.39	1627.04	172.77

-8	-4	11	960.42	944.69	138.69

-6	-4	11	729.28	730.53	132.30

-4	-4	11	662.96	611.42	88.81

-2	-4	11	668.02	666.66	121.04

0	-4	11	1815.65	2053.45	148.78

2	-4	11	99.99	77.54	232.61

4	-4	11	14755.75	16216.66	541.95

6	-4	11	3044.00	3293.12	209.07

8	-4	11	2815.67	2685.94	255.60

-13	-3	11	12381.44	11861.87	428.58

-11	-3	11	2768.89	3163.13	226.39

-9	-3	11	245.87	165.11	139.57

-7	-3	11	4436.23	4764.70	218.94

-5	-3	11	15855.95	15516.13	468.20

-3	-3	11	43886.91	48863.39	1004.64

-1	-3	11	3441.11	3847.39	179.32

1	-3	11	29418.95	33165.38	941.89

3	-3	11	19477.31	20157.30	572.63

5	-3	11	16306.06	17977.03	566.25

7	-3	11	1727.55	2126.38	203.21

-12	-2	11	4813.25	4982.66	276.14

-10	-2	11	3019.96	3171.07	209.38

-8	-2	11	4287.18	4713.58	225.62

-6	-2	11	31824.14	35591.56	1005.92

-4	-2	11	32667.66	35745.88	961.70

-2	-2	11	18900.58	20873.94	370.40

0	-2	11	4548.93	4694.36	200.41

2	-2	11	12968.91	14119.23	375.38

4	-2	11	3787.18	4549.66	219.80

6	-2	11	4.76	217.70	138.34

8	-2	11	4132.18	4783.28	265.43

-13	-1	11	25.21	91.83	343.28

-11	-1	11	273.19	107.95	168.15

-9	-1	11	3622.18	3836.54	213.07

-7	-1	11	1643.81	1454.17	166.10

-5	-1	11	54.21	25.24	108.25

-3	-1	11	3423.01	3537.63	176.58

-1	-1	11	301.47	149.12	192.49

1	-1	11	3750.44	4190.34	191.51

3	-1	11	8486.64	8330.66	272.90

5	-1	11	243.91	-193.70	325.97

7	-1	11	582.68	458.59	170.30

9	-1	11	755.41	586.94	204.36

-12	0	11	1726.26	1753.38	212.02

-10	0	11	138.34	-110.38	318.36

-8	0	11	380.79	548.58	138.06

-6	0	11	1519.40	1896.45	148.76

-4	0	11	5415.88	5672.46	224.22

-2	0	11	599.01	451.62	115.57

0	0	11	2192.56	2588.71	114.02

2	0	11	2029.92	2253.69	168.56

4	0	11	1056.28	827.00	158.16

6	0	11	397.89	492.32	173.03

8	0	11	109.70	170.88	307.71

-11	1	11	11533.62	12050.28	408.41

-9	1	11	78.84	-105.81	329.30

-7	1	11	10447.42	11331.18	318.18

-5	1	11	45.57	-54.73	248.11

-3	1	11	552.74	505.74	122.56

-1	1	11	133.67	25.54	265.45

1	1	11	4191.58	4399.00	248.01

3	1	11	1246.46	1137.01	158.17

5	1	11	1439.95	1451.27	171.56

7	1	11	3488.66	3952.87	258.39

9	1	11	332.85	-139.57	418.72

-12	2	11	420.85	138.66	384.06

-10	2	11	894.37	987.81	164.53

-8	2	11	2076.61	2192.67	192.89

-6	2	11	5670.45	6216.02	252.52

-4	2	11	2261.95	2897.70	183.18

-2	2	11	14377.06	13767.81	384.68

0	2	11	9596.15	9818.55	283.07

2	2	11	66.16	138.72	106.74

4	2	11	177.57	-66.29	310.46

6	2	11	725.72	610.36	177.30

8	2	11	1531.55	1549.78	219.31

-11	3	11	49.34	168.14	161.45

-9	3	11	22975.59	24983.28	765.92

-7	3	11	46.95	-34.36	289.77

-5	3	11	10485.21	10929.24	330.07

-3	3	11	1111.51	1111.72	144.78

-1	3	11	246.51	86.97	240.83

1	3	11	3174.46	2955.36	196.62

3	3	11	1648.39	1680.65	124.51

5	3	11	15305.96	15741.02	423.57

7	3	11	15.93	-129.53	325.64

-10	4	11	63.86	-132.27	180.92

-8	4	11	18.62	147.47	143.51

-6	4	11	306.47	336.62	147.18

-4	4	11	2208.97	2516.24	190.47

-2	4	11	363.22	62.34	278.85

0	4	11	3.40	-126.18	259.97

2	4	11	3300.25	2591.60	206.05

4	4	11	67.68	67.50	130.01

6	4	11	10.42	284.90	153.85

-9	5	11	326.94	-87.88	397.43

-7	5	11	321.84	209.21	155.08

-5	5	11	941.25	776.77	170.01

-3	5	11	596.62	516.98	149.93

-1	5	11	175.53	-268.19	292.21

1	5	11	142.16	-315.62	315.62

3	5	11	22.27	-148.68	344.80

5	5	11	905.88	728.55	128.89

7	5	11	812.68	746.31	199.20

-8	6	11	4.16	-333.55	333.55

-6	6	11	2711.88	2377.04	236.43

-4	6	11	1096.49	1181.92	190.70

-2	6	11	89.82	109.16	288.86

0	6	11	1461.76	1514.82	174.90

2	6	11	59.05	77.23	289.16

4	6	11	303.65	83.62	179.71

6	6	11	139.66	150.51	122.20

-7	7	11	117.45	-391.63	391.63

-5	7	11	467.49	298.92	184.28

-3	7	11	319.05	163.29	356.08

-1	7	11	2315.14	1896.08	222.71

1	7	11	56.59	81.18	335.38

3	7	11	407.48	323.24	158.43

5	7	11	46.32	153.85	156.29

-6	8	11	356.73	245.70	170.89

-4	8	11	1740.88	1342.41	224.50

-2	8	11	165.33	302.55	164.50

0	8	11	586.58	955.49	175.77

2	8	11	60.47	326.26	150.51

-1	9	11	1707.65	1611.89	214.15

-6	-14	12	3860.86	4085.41	268.14

-4	-14	12	417.70	169.07	182.15

-2	-14	12	3427.62	2772.13	273.29

0	-14	12	2661.78	2283.81	259.84

-7	-13	12	9.27	-339.93	339.93

-5	-13	12	4.39	-125.27	315.30

-3	-13	12	6.23	-347.53	347.53

-1	-13	12	465.94	551.93	178.20

1	-13	12	674.63	663.57	197.06

3	-13	12	1119.14	974.47	220.50

-8	-12	12	3828.08	3693.17	252.32

-6	-12	12	744.63	726.84	176.08

-4	-12	12	1613.27	1553.51	194.07

-2	-12	12	52.39	151.73	273.65

0	-12	12	1238.91	1084.63	204.09

2	-12	12	520.22	768.45	176.98

4	-12	12	1354.10	184.63	432.82

-9	-11	12	1524.18	1660.82	201.06

-7	-11	12	1925.41	1891.02	204.13

-5	-11	12	456.00	469.22	150.83

-3	-11	12	77.91	-35.27	296.16

-1	-11	12	8128.45	8554.35	306.91

1	-11	12	97.28	-112.81	159.63

3	-11	12	7207.73	7522.11	342.43

5	-11	12	18.61	45.91	358.48

-10	-10	12	201.55	-41.35	143.89

-8	-10	12	17.83	113.72	270.61

-6	-10	12	40.14	-95.47	146.25

-4	-10	12	5814.37	5796.63	264.08

-2	-10	12	623.55	708.28	165.44

0	-10	12	951.02	969.60	162.72

2	-10	12	67.11	-128.31	148.38

4	-10	12	2048.22	2067.20	218.13

6	-10	12	616.46	231.12	464.67

-11	-9	12	498.09	474.39	163.60

-9	-9	12	5497.09	5188.91	327.36

-7	-9	12	3233.31	3287.25	218.83

-5	-9	12	1401.20	1686.41	164.56

-3	-9	12	3607.13	3482.34	199.99

-1	-9	12	81.54	23.41	134.40

1	-9	12	1495.52	1433.96	181.30

3	-9	12	154.43	72.67	159.64

5	-9	12	1110.61	1062.69	205.60

-12	-8	12	2406.87	2081.04	213.88

-10	-8	12	27.01	299.19	144.73

-8	-8	12	860.48	996.79	114.57

-6	-8	12	341.95	93.66	247.83

-4	-8	12	1969.84	1830.05	175.86

-2	-8	12	29.07	116.15	196.72

0	-8	12	1410.29	1486.28	170.35

2	-8	12	2377.75	2673.96	197.17

4	-8	12	836.14	1100.94	172.74

6	-8	12	2597.03	3032.32	238.55

-11	-7	12	1034.72	1196.49	195.87

-9	-7	12	4211.60	3995.32	235.32

-7	-7	12	1450.74	1539.85	141.30

-5	-7	12	781.83	884.11	145.68

-3	-7	12	7259.17	7388.87	256.94

-1	-7	12	19527.70	20126.16	564.32

1	-7	12	6227.82	6787.58	260.79

3	-7	12	1590.49	1539.56	190.13

5	-7	12	12802.08	13388.97	403.72

7	-7	12	790.67	856.09	204.67

-12	-6	12	6792.83	6022.32	314.05

-10	-6	12	9777.95	9955.98	351.25

-8	-6	12	7632.06	7149.51	281.60

-6	-6	12	9648.55	10186.66	212.30

-4	-6	12	36456.59	37663.54	1046.59

-2	-6	12	40084.07	45085.63	1157.42

0	-6	12	13004.97	13692.53	382.04

2	-6	12	8743.83	9223.03	304.29

4	-6	12	1981.90	2316.74	195.62

6	-6	12	9766.01	10852.72	384.15

8	-6	12	1338.78	1565.51	232.07

-13	-5	12	1294.03	1076.71	220.21

-11	-5	12	1990.42	1619.98	213.26

-9	-5	12	1522.52	1513.97	174.61

-7	-5	12	5641.53	5651.65	244.90

-5	-5	12	5015.62	5484.51	160.13

-3	-5	12	76.91	-38.92	113.72

-1	-5	12	7.71	-129.83	181.82

1	-5	12	649.32	971.67	124.08

3	-5	12	522.96	495.99	144.15

5	-5	12	462.00	604.24	151.44

7	-5	12	80.03	-127.40	284.60

-12	-4	12	2163.81	2048.99	238.21

-10	-4	12	227.14	183.05	333.57

-8	-4	12	1478.76	1288.57	173.70

-6	-4	12	1379.95	1371.92	153.62

-4	-4	12	5471.00	5781.33	342.11

-2	-4	12	4112.50	4404.88	206.75

0	-4	12	2367.37	2341.32	170.41

2	-4	12	1414.48	1628.66	161.83

4	-4	12	2697.69	2904.59	206.62

6	-4	12	162.96	-165.11	165.11

8	-4	12	829.86	1016.37	191.90

-13	-3	12	3622.07	3362.95	278.17

-11	-3	12	667.77	80.29	359.46

-9	-3	12	230.75	68.11	304.68

-7	-3	12	18745.01	18635.48	566.20

-5	-3	12	1371.99	1384.71	151.49

-3	-3	12	8081.43	8722.17	184.35

-1	-3	12	4644.54	4873.17	203.14

1	-3	12	935.72	793.23	147.21

3	-3	12	114.05	121.32	274.88

5	-3	12	652.28	677.26	163.31

7	-3	12	4761.33	5240.49	290.44

-12	-2	12	203.37	173.93	331.13

-10	-2	12	22391.20	23491.76	715.12

-8	-2	12	2547.69	2340.32	191.71

-6	-2	12	7200.73	7250.09	260.59

-4	-2	12	572.11	589.37	131.38

-2	-2	12	1393.69	1372.41	106.47

0	-2	12	6043.45	6368.94	234.61

2	-2	12	741.86	956.79	135.64

4	-2	12	20934.62	22038.78	649.32

6	-2	12	2044.30	2280.51	217.22

8	-2	12	327.03	0.00	201.61

-11	-1	12	2258.15	2084.67	232.14

-9	-1	12	5244.33	5369.66	273.16

-7	-1	12	353.42	61.43	253.61

-5	-1	12	11442.24	11953.63	320.48

-3	-1	12	2751.55	2747.32	179.26

-1	-1	12	5303.11	5526.90	177.89

1	-1	12	520.38	433.35	130.77

3	-1	12	360.83	403.22	142.92

5	-1	12	536.56	436.69	163.61

7	-1	12	245.37	178.49	183.36

-12	0	12	5770.11	6088.12	316.39

-10	0	12	334.11	158.12	344.53

-8	0	12	1424.75	1572.63	180.08

-6	0	12	207.72	105.51	128.32

-4	0	12	10.56	-167.23	226.52

-2	0	12	503.16	270.65	133.20

0	0	12	560.93	495.82	125.60

2	0	12	2349.66	2301.90	181.05

4	0	12	1529.65	1276.09	179.17

6	0	12	668.44	772.75	162.70

8	0	12	221.13	102.17	167.85

-11	1	12	931.14	1110.07	195.86

-9	1	12	154.44	207.98	152.95

-7	1	12	3375.57	3036.65	213.66

-5	1	12	743.70	680.03	144.46

-3	1	12	71.50	186.39	117.06

-1	1	12	945.48	938.00	141.13

1	1	12	682.54	834.45	214.41

3	1	12	1685.70	1676.81	174.92

5	1	12	1881.26	1961.29	188.01

7	1	12	487.78	722.83	154.48

-10	2	12	3.29	-64.16	165.41

-8	2	12	157.23	74.50	332.65

-6	2	12	1070.76	1057.24	159.38

-4	2	12	201.08	0.00	251.47

-2	2	12	1664.40	1808.26	166.10

0	2	12	182.94	-277.01	296.77

2	2	12	1258.51	1201.94	117.19

4	2	12	772.73	806.23	173.35

6	2	12	77.17	41.96	256.02

-9	3	12	103.77	-326.56	326.56

-7	3	12	98.78	148.69	252.37

-5	3	12	47.33	101.25	241.12

-3	3	12	695.40	623.14	135.64

-1	3	12	409.82	290.10	145.05

1	3	12	477.36	250.27	152.96

3	3	12	222.81	195.67	114.48

5	3	12	1617.32	1751.83	204.11

7	3	12	1673.04	1682.15	228.14

-10	4	12	363.27	582.01	176.67

-8	4	12	1679.31	1570.24	215.67

-6	4	12	3595.16	4107.09	236.49

-4	4	12	164.13	-245.69	269.71

-2	4	12	2338.96	2147.51	197.47

0	4	12	56.55	104.29	262.40

2	4	12	202.99	192.78	139.57

4	4	12	230.84	216.72	111.67

6	4	12	43.65	-271.22	332.03

-9	5	12	324.67	-279.15	322.32

-7	5	12	1462.36	1422.32	211.40

-5	5	12	1181.12	1170.08	190.70

-3	5	12	356.25	148.39	323.55

-1	5	12	30.71	119.80	131.96

1	5	12	1942.15	1724.02	205.04

3	5	12	2937.45	2813.24	234.92

5	5	12	3651.37	3643.46	183.58

-8	6	12	5125.25	4981.80	329.12

-6	6	12	1616.21	1830.89	215.97

-4	6	12	8020.83	8610.15	344.94

-2	6	12	880.13	162.40	354.01

0	6	12	10359.72	10606.59	372.92

2	6	12	12255.11	11232.46	396.27

4	6	12	6225.60	5923.76	318.56

-5	7	12	689.55	823.83	177.30

-3	7	12	2722.41	2468.27	222.42

-1	7	12	7800.76	6972.44	329.06

1	7	12	2275.31	1968.72	216.31

3	7	12	1184.04	1025.28	207.12

-2	8	12	1336.49	1057.87	207.74

0	8	12	282.67	-234.14	365.50

-4	-14	13	468.37	-280.37	412.65

-2	-14	13	298.87	444.26	179.71

-7	-13	13	2370.83	2195.11	214.79

-5	-13	13	2834.40	2661.56	243.73

-3	-13	13	76.48	171.19	308.62

-1	-13	13	630.17	783.98	170.60

1	-13	13	482.58	277.33	192.19

-8	-12	13	2017.91	1960.37	217.21

-6	-12	13	1580.55	1486.55	198.63

-4	-12	13	7.16	80.27	283.68

-2	-12	13	145.57	40.14	280.96

0	-12	13	121.34	0.00	352.41

2	-12	13	510.32	820.45	178.81

-9	-11	13	74.16	-391.33	391.33

-7	-11	13	11.52	-40.44	276.69

-5	-11	13	273.36	446.69	154.17

-3	-11	13	519.22	492.94	165.73

-1	-11	13	4103.18	3760.03	241.39

1	-11	13	1976.71	1614.80	223.60

3	-11	13	5258.28	5086.01	289.86

-10	-10	13	3753.71	3481.25	384.40

-8	-10	13	10539.23	9724.16	365.01

-6	-10	13	9731.36	9283.63	331.43

-4	-10	13	7569.38	7329.32	297.11

-2	-10	13	14318.88	13613.45	385.94

0	-10	13	25321.45	24935.48	704.72

2	-10	13	5911.35	5726.53	292.07

4	-10	13	981.34	1130.16	204.99

-11	-9	13	4913.70	4379.13	286.79

-9	-9	13	6951.62	6555.77	214.16

-7	-9	13	3606.19	3706.02	229.80

-5	-9	13	7117.97	6732.97	281.24

-3	-9	13	5135.21	5175.14	248.49

-1	-9	13	971.07	963.22	160.59

1	-9	13	38.05	177.57	335.07

3	-9	13	2521.55	2681.82	241.59

5	-9	13	344.07	713.98	180.32

-12	-8	13	1814.48	1807.84	216.28

-10	-8	13	357.63	52.30	165.42

-8	-8	13	1934.29	1882.54	145.54

-6	-8	13	2724.49	2622.80	213.32

-4	-8	13	192.94	63.55	294.04

-2	-8	13	8128.50	7857.74	291.11

0	-8	13	1989.91	2112.63	184.98

2	-8	13	35.78	96.99	144.73

4	-8	13	116.23	-197.95	293.73

6	-8	13	392.36	-90.01	392.57

-11	-7	13	1774.21	1489.96	205.94

-9	-7	13	9197.11	8738.47	325.27

-7	-7	13	20.04	-63.68	167.52

-5	-7	13	1100.95	1096.80	144.48

-3	-7	13	4832.34	5023.12	236.31

-1	-7	13	4733.89	4473.86	233.56

1	-7	13	4269.39	4498.58	236.86

3	-7	13	4461.64	4699.16	259.09

5	-7	13	3342.72	3731.42	265.07

7	-7	13	106.91	303.45	167.54

-12	-6	13	8830.33	8149.77	356.87

-10	-6	13	13959.54	13283.75	409.62

-8	-6	13	182.76	191.26	132.27

-6	-6	13	11256.49	11295.23	303.44

-4	-6	13	2738.89	3182.31	199.33

-2	-6	13	15129.88	15719.63	425.63

0	-6	13	203.35	151.43	295.26

2	-6	13	1087.08	1218.75	173.06

4	-6	13	7312.16	7635.23	322.06

6	-6	13	59.04	43.18	368.82

-11	-5	13	834.80	1058.04	182.78

-9	-5	13	911.59	36.50	391.12

-7	-5	13	1532.72	1782.90	162.75

-5	-5	13	90.10	-44.19	167.37

-3	-5	13	1104.83	1038.42	152.08

-1	-5	13	197.54	388.91	121.02

1	-5	13	3496.88	3470.96	212.16

3	-5	13	1301.25	1287.87	176.42

5	-5	13	984.39	1006.70	187.35

7	-5	13	63.93	100.64	167.84

-12	-4	13	5110.32	4087.71	295.94

-10	-4	13	1361.00	1385.80	191.93

-8	-4	13	3686.09	3624.07	225.86

-6	-4	13	245.53	60.51	260.29

-4	-4	13	80.26	200.32	87.18

-2	-4	13	823.87	815.39	132.60

0	-4	13	777.12	744.51	137.47

2	-4	13	3709.36	4116.15	222.21

4	-4	13	1757.59	1870.28	206.86

6	-4	13	642.33	125.60	416.63

-11	-3	13	407.35	-254.52	344.84

-9	-3	13	132.94	-218.93	357.58

-7	-3	13	3089.66	2690.40	214.26

-5	-3	13	103.84	147.47	237.78

-3	-3	13	975.97	965.13	121.36

-1	-3	13	2.32	113.72	193.07

1	-3	13	275.20	90.62	131.06

3	-3	13	2230.80	2552.43	201.11

5	-3	13	115.00	322.61	155.38

7	-3	13	4111.38	4494.84	307.73

-12	-2	13	1086.12	1209.87	208.64

-10	-2	13	323.45	540.66	162.68

-8	-2	13	49.54	304.06	108.24

-6	-2	13	328.15	459.17	133.19

-4	-2	13	30.59	-125.88	125.88

-2	-2	13	71.45	90.58	104.10

0	-2	13	293.37	235.97	126.80

2	-2	13	1729.37	1570.06	176.14

4	-2	13	1570.63	1517.92	185.86

6	-2	13	626.21	439.43	201.93

-11	-1	13	0.43	-367.91	367.91

-9	-1	13	261.30	-227.15	321.41

-7	-1	13	1406.08	1379.47	167.91

-5	-1	13	481.84	499.03	136.85

-3	-1	13	175.03	65.98	126.49

-1	-1	13	1912.38	1959.01	119.99

1	-1	13	201.45	31.32	266.98

3	-1	13	2.51	-110.98	144.73

5	-1	13	792.26	801.06	188.56

7	-1	13	4730.38	5227.70	303.21

-10	0	13	266.12	210.72	369.45

-8	0	13	5021.61	5244.60	256.08

-6	0	13	3682.85	3691.39	224.34

-4	0	13	4045.84	3612.20	217.07

-2	0	13	550.59	591.79	126.20

0	0	13	1.85	-25.17	112.50

2	0	13	852.42	659.05	155.72

4	0	13	899.43	1078.45	178.22

6	0	13	1467.48	1921.16	222.35

-11	1	13	1052.62	1046.23	209.25

-9	1	13	164.48	430.56	152.64

-7	1	13	291.21	371.89	147.17

-5	1	13	716.46	532.82	169.09

-3	1	13	644.04	661.75	157.23

-1	1	13	559.06	471.67	146.28

1	1	13	71.34	-69.10	192.69

3	1	13	6200.03	5906.75	279.32

5	1	13	2799.32	2882.20	230.95

7	1	13	2588.21	2553.94	246.45

-10	2	13	2163.88	2414.65	233.04

-8	2	13	16.17	40.44	300.71

-6	2	13	4813.55	5095.73	272.20

-4	2	13	2075.42	2309.81	197.76

-2	2	13	4661.95	4852.53	249.98

0	2	13	10603.74	9936.75	325.15

2	2	13	1833.43	1934.41	287.79

4	2	13	16380.04	17476.68	537.24

6	2	13	5961.11	6327.19	319.45

-9	3	13	1030.47	732.97	201.64

-7	3	13	3846.29	4076.52	269.68

-5	3	13	16210.39	15733.64	476.21

-3	3	13	24438.81	23292.52	690.82

-1	3	13	548.17	141.71	354.58

1	3	13	16183.67	14462.56	402.29

3	3	13	6771.51	6334.11	218.59

5	3	13	577.14	88.49	331.47

-8	4	13	1493.19	1421.71	204.10

-6	4	13	2055.31	2160.61	202.92

-4	4	13	168.20	0.00	372.79

-2	4	13	724.57	931.51	165.44

0	4	13	721.10	724.71	168.48

2	4	13	942.23	912.70	184.30

4	4	13	819.32	653.59	397.64

-7	5	13	803.19	474.12	183.38

-5	5	13	463.10	86.06	384.37

-3	5	13	5421.58	4791.69	270.10

-1	5	13	239.11	268.50	158.73

1	5	13	948.50	481.75	193.12

3	5	13	1755.56	1863.80	215.07

-6	6	13	692.44	627.07	180.03

-4	6	13	814.24	808.65	192.20

-2	6	13	65.01	-378.86	378.86

0	6	13	74.75	131.96	349.06

2	6	13	4574.94	4328.79	287.98

-3	7	13	185.35	-402.89	402.89

-1	7	13	720.69	489.92	195.85

-5	-13	14	4512.13	4022.80	272.45

-3	-13	14	4402.47	4646.13	278.83

-1	-13	14	4970.70	5157.64	295.31

-8	-12	14	18.92	187.30	296.15

-6	-12	14	664.31	-353.68	400.21

-4	-12	14	593.12	-126.81	350.63

-2	-12	14	3594.89	3477.78	254.13

0	-12	14	257.89	44.39	177.88

2	-12	14	2780.77	2557.41	261.37

-9	-11	14	5779.21	5475.10	311.21

-7	-11	14	756.79	656.59	166.66

-5	-11	14	7438.67	6853.36	311.07

-3	-11	14	1743.88	1578.20	220.85

-1	-11	14	1022.46	1000.92	181.27

1	-11	14	231.94	170.28	340.56

3	-11	14	563.44	645.30	192.19

-10	-10	14	486.83	330.01	162.63

-8	-10	14	12187.91	11486.14	397.18

-6	-10	14	1776.65	1895.80	190.43

-4	-10	14	382.72	703.05	149.61

-2	-10	14	3427.04	3217.59	241.05

0	-10	14	114.78	146.56	165.11

2	-10	14	5132.17	5405.96	301.73

4	-10	14	36.99	-184.26	187.91

-9	-9	14	4112.44	4018.78	183.99

-7	-9	14	8.77	19.16	166.01

-5	-9	14	2259.08	2057.05	195.94

-3	-9	14	1548.44	1471.68	182.52

-1	-9	14	2672.62	2584.02	227.61

1	-9	14	4713.99	5067.99	273.40

3	-9	14	2056.69	2431.96	237.60

5	-9	14	35.50	-280.04	457.61

-10	-8	14	2243.12	1712.24	213.88

-8	-8	14	2247.94	1973.58	179.20

-6	-8	14	339.95	294.35	142.62

-4	-8	14	1809.81	1827.13	179.49

-2	-8	14	10.30	68.11	118.58

0	-8	14	131.03	141.39	296.16

2	-8	14	5765.85	5984.05	298.46

4	-8	14	482.05	74.50	173.03

-11	-7	14	259.61	-44.39	304.38

-9	-7	14	1666.70	1498.77	193.16

-7	-7	14	24.46	-11.04	149.29

-5	-7	14	32.31	134.39	280.95

-3	-7	14	1125.56	1124.17	156.64

-1	-7	14	1815.06	1980.17	185.27

1	-7	14	3.66	194.29	134.39

3	-7	14	401.31	526.07	170.29

5	-7	14	177.21	218.93	353.02

-10	-6	14	246.90	190.05	173.32

-8	-6	14	4095.43	3626.14	233.79

-6	-6	14	641.01	492.91	104.49

-4	-6	14	36.74	32.23	238.99

-2	-6	14	205.32	368.23	121.93

0	-6	14	5426.54	5675.95	267.40

2	-6	14	147.40	0.00	316.84

4	-6	14	3702.22	3561.36	254.45

6	-6	14	5885.29	5856.83	318.22

-11	-5	14	1121.32	1102.22	199.52

-9	-5	14	3994.77	3654.86	256.30

-7	-5	14	224.86	192.78	146.56

-5	-5	14	40.64	100.00	169.51

-3	-5	14	39.17	-156.89	256.93

-1	-5	14	1582.33	1617.75	170.05

1	-5	14	581.08	463.46	158.74

3	-5	14	2374.33	2022.72	216.02

5	-5	14	5455.00	5706.96	316.68

-10	-4	14	1515.40	1432.08	204.71

-8	-4	14	2051.06	2315.52	197.45

-6	-4	14	553.74	462.85	143.54

-4	-4	14	11233.03	11584.36	232.77

-2	-4	14	29.61	101.25	121.01

0	-4	14	920.41	979.94	157.54

2	-4	14	1797.37	1798.22	183.14

4	-4	14	298.98	-356.38	356.38

6	-4	14	604.13	133.50	400.81

-11	-3	14	660.21	676.64	194.32

-9	-3	14	1961.81	2009.38	199.57

-7	-3	14	430.28	-35.27	320.51

-5	-3	14	34.47	-194.90	251.46

-3	-3	14	1462.91	1289.45	135.37

-1	-3	14	1.36	95.17	226.22

1	-3	14	226.39	342.69	147.48

3	-3	14	762.96	836.03	176.09

5	-3	14	2812.05	3229.99	256.51

-10	-2	14	837.03	768.82	194.03

-8	-2	14	28.12	46.82	139.56

-6	-2	14	521.53	368.27	159.96

-4	-2	14	321.97	96.70	311.08

-2	-2	14	5928.74	6096.03	182.36

0	-2	14	3282.44	3501.94	219.75

2	-2	14	6978.75	7181.18	300.10

4	-2	14	2261.82	2607.38	225.45

6	-2	14	5049.96	4900.85	308.11

-11	-1	14	6591.68	6999.44	354.53

-9	-1	14	13625.20	13453.03	410.78

-7	-1	14	296.32	357.29	144.44

-5	-1	14	10767.41	10739.36	341.64

-3	-1	14	25315.31	24862.11	688.78

-1	-1	14	28842.00	27528.25	509.88

1	-1	14	6266.92	5792.61	267.45

3	-1	14	3626.57	3104.84	227.36

5	-1	14	11648.73	11968.95	417.86

-10	0	14	834.90	1131.64	192.20

-8	0	14	3776.78	3919.41	251.11

-6	0	14	3918.33	3074.74	236.21

-4	0	14	7492.99	6961.62	286.75

-2	0	14	1041.35	998.52	166.67

0	0	14	11.35	-208.78	259.06

2	0	14	815.87	988.71	169.09

4	0	14	1174.77	1146.65	199.83

6	0	14	894.51	843.34	187.95

-9	1	14	75.41	-260.58	368.52

-7	1	14	563.46	638.61	173.95

-5	1	14	303.08	256.95	143.53

-3	1	14	8475.43	7623.29	302.68

-1	1	14	1506.83	1182.38	181.30

1	1	14	4039.02	3581.11	169.51

3	1	14	67.76	-163.58	365.78

5	1	14	1478.77	1309.16	223.57

-8	2	14	24.53	-215.58	336.59

-6	2	14	4857.89	4492.97	277.37

-4	2	14	110.45	-289.16	289.16

-2	2	14	512.47	386.21	152.66

0	2	14	102.60	-18.85	159.03

2	2	14	1945.47	1925.10	178.73

4	2	14	139.78	142.91	170.58

-7	3	14	3583.91	3595.22	274.82

-5	3	14	1982.20	1845.70	209.61

-3	3	14	2266.37	1955.39	201.11

-1	3	14	5525.68	4985.93	266.46

1	3	14	674.05	581.46	178.82

3	3	14	5.02	-93.24	216.58

-6	4	14	324.71	-88.49	353.34

-4	4	14	3360.79	3365.58	246.81

-2	4	14	2315.41	2511.24	218.75

0	4	14	724.09	257.89	407.51

2	4	14	3124.53	2865.94	265.35

-5	5	14	3722.01	3600.44	255.96

-3	5	14	1947.41	1597.10	223.90

-1	5	14	5699.57	5118.82	297.81

1	5	14	22.68	0.00	316.52

-6	-12	15	368.23	139.27	311.08

-4	-12	15	40.74	180.91	325.95

-2	-12	15	496.38	68.12	194.62

0	-12	15	60.98	-427.81	427.81

-7	-11	15	958.53	690.38	202.25

-5	-11	15	788.76	853.36	173.96

-3	-11	15	4.18	-295.24	384.33

-1	-11	15	1061.66	960.17	188.26

1	-11	15	385.53	470.12	198.26

-8	-10	15	29.45	-349.97	349.97

-6	-10	15	2715.42	2220.93	228.21

-4	-10	15	246.87	0.00	295.86

-2	-10	15	1610.59	1585.13	198.03

0	-10	15	10944.43	10060.05	387.29

2	-10	15	319.53	706.07	183.06

-9	-9	15	1404.67	1326.98	146.19

-7	-9	15	593.11	123.16	382.56

-5	-9	15	3785.15	3213.29	236.50

-3	-9	15	7733.26	7221.44	308.98

-1	-9	15	212.24	362.15	161.16

1	-9	15	385.69	82.71	369.77

3	-9	15	2171.47	2337.99	239.43

-10	-8	15	1910.42	1576.09	208.69

-8	-8	15	88.05	-41.68	217.93

-6	-8	15	2401.24	2486.71	208.42

-4	-8	15	1502.87	1467.69	180.08

-2	-8	15	199.50	156.90	144.43

0	-8	15	1954.63	1582.56	209.30

2	-8	15	3623.69	4344.95	266.31

4	-8	15	359.14	388.01	173.94

-9	-7	15	2580.24	1861.80	230.94

-7	-7	15	2988.43	2723.80	157.83

-5	-7	15	458.36	381.94	165.12

-3	-7	15	57.88	-35.57	300.11

-1	-7	15	1283.71	1498.63	177.33

1	-7	15	34.86	-154.46	345.71

3	-7	15	21.55	0.00	173.31

5	-7	15	560.10	716.15	203.75

-10	-6	15	163.56	55.34	164.20

-8	-6	15	969.56	1070.25	189.48

-6	-6	15	3639.84	3393.94	158.92

-4	-6	15	312.61	219.24	147.48

-2	-6	15	177.49	384.95	139.26

0	-6	15	428.58	527.30	150.53

2	-6	15	9946.30	10349.01	373.49

4	-6	15	356.04	65.38	190.66

-11	-5	15	707.48	616.43	192.81

-9	-5	15	2088.55	1705.19	217.22

-7	-5	15	16107.86	15745.15	433.73

-5	-5	15	2568.79	2397.47	151.17

-3	-5	15	1672.67	1685.60	177.05

-1	-5	15	37378.40	36920.08	870.79

1	-5	15	9306.24	9138.52	341.14

3	-5	15	7488.78	7096.83	339.11

5	-5	15	1161.43	1216.89	202.56

-10	-4	15	11598.69	9868.16	382.15

-8	-4	15	5602.90	5695.27	280.77

-6	-4	15	5461.74	5197.48	260.07

-4	-4	15	20185.53	18369.86	391.88

-2	-4	15	3709.42	3733.63	232.25

0	-4	15	5372.64	5294.85	265.85

2	-4	15	1504.68	1521.52	209.28

4	-4	15	100.79	141.09	155.38

-11	-3	15	451.26	528.20	191.88

-9	-3	15	18.17	0.00	374.90

-7	-3	15	1123.97	1032.29	184.32

-5	-3	15	451.04	71.77	253.31

-3	-3	15	455.47	321.88	138.65

-1	-3	15	1932.80	1339.82	194.71

1	-3	15	8259.88	7752.77	313.91

3	-3	15	11.07	82.40	339.93

5	-3	15	0.65	-135.61	282.47

-10	-2	15	242.15	146.26	158.73

-8	-2	15	240.52	41.05	171.80

-6	-2	15	5895.43	5797.71	280.50

-4	-2	15	351.49	178.80	145.66

-2	-2	15	7498.43	7260.25	210.36

0	-2	15	1.39	272.13	125.57

2	-2	15	408.54	557.09	165.73

4	-2	15	200.71	129.53	165.11

-9	-1	15	12117.69	11881.91	418.50

-7	-1	15	35.71	80.58	156.59

-5	-1	15	2639.70	2719.69	220.30

-3	-1	15	1119.86	1080.66	176.41

-1	-1	15	6311.62	5810.93	194.87

1	-1	15	4065.01	4054.02	251.74

3	-1	15	1450.51	1133.96	224.48

5	-1	15	1903.94	2074.37	243.97

-8	0	15	1781.95	1604.65	221.76

-6	0	15	1089.44	964.75	198.61

-4	0	15	8323.96	8253.52	322.14

-2	0	15	7382.48	7195.03	304.08

0	0	15	901.48	799.55	122.45

2	0	15	2.82	-335.68	335.68

4	0	15	1661.55	1494.77	206.24

-9	1	15	426.81	-232.32	363.08

-7	1	15	8304.90	7325.43	340.69

-5	1	15	960.89	1068.73	177.31

-3	1	15	165.12	158.42	158.42

-1	1	15	987.16	648.42	172.45

1	1	15	4.34	-41.66	135.51

3	1	15	4487.92	4349.48	282.50

-8	2	15	1.38	185.17	333.85

-6	2	15	732.70	634.99	184.29

-4	2	15	3.48	125.57	280.95

-2	2	15	282.13	-82.71	165.72

0	2	15	2.30	84.83	349.66

2	2	15	254.51	310.31	138.02

-7	3	15	532.50	139.88	403.54

-5	3	15	66.66	0.00	374.30

-3	3	15	69.00	-174.53	326.56

-1	3	15	11.27	-86.35	328.68

1	3	15	244.15	212.55	155.38

-4	4	15	0.52	-274.56	371.86

-2	4	15	491.58	520.61	178.81

0	4	15	50.21	-158.72	158.72

-5	-11	16	62.63	45.91	340.55

-3	-11	16	299.03	-56.86	189.14

-1	-11	16	38.27	-278.52	394.06

-8	-10	16	65.29	141.69	295.24

-6	-10	16	274.04	33.45	178.80

-4	-10	16	26.83	-329.29	329.29

-2	-10	16	3529.47	3148.09	237.08

0	-10	16	2040.00	2011.79	221.77

-7	-9	16	1968.35	2051.92	225.42

-5	-9	16	2549.66	2658.66	226.98

-3	-9	16	4672.97	3888.92	263.95

-1	-9	16	1660.50	1614.64	201.07

1	-9	16	4546.71	4401.58	292.55

-8	-8	16	10025.49	9122.11	261.54

-6	-8	16	14191.16	13280.89	411.75

-4	-8	16	12771.33	12052.02	390.86

-2	-8	16	7998.46	7954.17	330.93

0	-8	16	7519.55	7430.94	321.43

2	-8	16	3146.80	3302.93	260.49

-9	-7	16	615.14	542.22	189.76

-7	-7	16	2558.39	2308.79	181.04

-5	-7	16	74.20	-197.94	309.23

-3	-7	16	30.36	155.98	311.96

-1	-7	16	1.29	79.66	313.18

1	-7	16	1275.15	1659.19	187.97

3	-7	16	569.61	455.85	182.46

-10	-6	16	2731.66	2143.88	237.63

-8	-6	16	2632.50	2253.11	223.03

-6	-6	16	3989.54	3762.20	174.44

-4	-6	16	34.67	0.00	249.02

-2	-6	16	4646.37	4779.27	254.83

0	-6	16	29.06	-119.80	301.62

2	-6	16	2587.17	2506.53	248.89

4	-6	16	275.53	235.05	395.91

-9	-5	16	10792.65	8917.94	369.87

-7	-5	16	402.84	0.00	321.12

-5	-5	16	8956.95	9332.00	238.70

-3	-5	16	1935.04	1859.40	199.87

-1	-5	16	1250.40	1478.83	180.98

1	-5	16	28.93	173.31	147.47

3	-5	16	263.44	88.79	349.08

-10	-4	16	31.99	46.82	365.17

-8	-4	16	7238.84	6495.33	324.45

-6	-4	16	17.19	-160.85	316.83

-4	-4	16	99.30	54.83	210.33

-2	-4	16	2550.35	2700.12	215.73

0	-4	16	73.43	39.53	292.51

2	-4	16	7054.82	7480.21	332.35

4	-4	16	567.89	880.37	195.84

-9	-3	16	1608.13	1012.62	213.54

-7	-3	16	1697.12	1750.64	206.85

-5	-3	16	400.38	396.53	149.00

-3	-3	16	1335.81	1309.27	135.17

-1	-3	16	540.19	582.66	164.82

1	-3	16	114.19	-114.33	173.01

3	-3	16	475.34	-33.15	189.15

-8	-2	16	1881.92	2157.13	215.99

-6	-2	16	22.65	-289.16	362.43

-4	-2	16	65.42	-119.50	358.18

-2	-2	16	1042.92	836.75	134.49

0	-2	16	283.97	41.05	286.75

2	-2	16	2078.65	1978.06	226.04

4	-2	16	33.83	-187.60	350.88

-9	-1	16	1503.67	1250.76	212.01

-7	-1	16	2091.15	1641.59	228.17

-5	-1	16	362.26	548.87	149.61

-3	-1	16	743.68	820.51	172.74

-1	-1	16	5.42	126.61	98.01

1	-1	16	73.47	-21.59	176.05

3	-1	16	1227.53	1310.28	193.74

-8	0	16	29.89	230.78	354.23

-6	0	16	1554.77	1274.52	202.58

-4	0	16	280.37	84.23	315.02

-2	0	16	436.54	209.21	367.34

0	0	16	1113.63	918.63	161.50

2	0	16	17.74	-224.39	332.94

-7	1	16	2424.76	2399.58	239.14

-5	1	16	102.04	-87.27	349.67

-3	1	16	632.35	445.21	161.48

-1	1	16	2752.48	2385.84	247.99

1	1	16	1313.78	1366.52	150.56

-6	2	16	56.75	-139.56	351.49

-4	2	16	7244.42	6301.29	320.78

-2	2	16	48.80	-348.45	348.45

0	2	16	636.19	490.82	174.86

-3	3	16	438.71	-415.39	415.39

-4	-10	17	9685.51	9346.01	373.10

-2	-10	17	154.68	46.83	366.10

-7	-9	17	5113.70	4392.98	287.71

-5	-9	17	1246.53	1454.46	197.40

-3	-9	17	566.90	214.09	185.50

-1	-9	17	1774.89	1979.70	236.97

-8	-8	17	3528.68	3257.15	189.78

-6	-8	17	731.39	225.04	395.04

-4	-8	17	3883.97	3601.29	264.50

-2	-8	17	346.16	529.41	168.77

0	-8	17	3496.27	3167.18	266.59

-7	-7	17	97.32	-262.39	262.39

-5	-7	17	23.46	267.57	151.12

-3	-7	17	599.94	465.58	182.16

-1	-7	17	38.09	129.83	343.58

1	-7	17	641.37	580.84	188.24

-8	-6	17	832.27	779.46	199.20

-6	-6	17	6.49	-114.94	114.94

-4	-6	17	1058.38	167.28	405.72

-2	-6	17	158.26	199.47	165.11

0	-6	17	815.98	763.34	194.03

2	-6	17	2672.42	2580.77	241.59

-7	-5	17	2641.87	2522.37	231.55

-5	-5	17	98.88	-163.98	278.67

-3	-5	17	455.75	601.49	169.68

-1	-5	17	273.25	232.62	162.99

1	-5	17	733.64	824.15	201.02

-8	-4	17	1221.92	1043.54	192.83

-6	-4	17	429.50	270.03	163.30

-4	-4	17	2.33	-64.31	152.03

-2	-4	17	895.62	782.83	181.56

0	-4	17	7318.13	6526.44	327.80

2	-4	17	24.64	276.39	156.89

-7	-3	17	1505.89	1356.31	218.09

-5	-3	17	2498.31	2262.77	219.98

-3	-3	17	8926.80	8910.18	603.17

-1	-3	17	281.79	0.00	390.74

1	-3	17	6.00	-316.83	316.83

-8	-2	17	769.54	588.77	183.08

-6	-2	17	4691.74	4455.64	282.51

-4	-2	17	436.03	239.62	165.73

-2	-2	17	125.88	131.88	152.02

0	-2	17	3925.08	3794.57	283.06

2	-2	17	1997.83	2238.69	238.20

-7	-1	17	328.89	419.93	171.50

-5	-1	17	8.61	-89.09	171.79

-3	-1	17	20.37	21.89	165.71

-1	-1	17	46.16	111.84	148.38

1	-1	17	1003.37	890.81	197.99

-6	0	17	435.91	210.73	200.70

-4	0	17	1463.08	1436.60	198.32

-2	0	17	2380.09	2189.64	214.80

0	0	17	7954.99	6901.10	245.49

-3	1	17	4121.78	3265.06	262.68

-4	-8	18	1312.45	1369.32	207.13

-5	-7	18	150.28	105.21	186.70

-3	-7	18	2827.09	2543.76	250.42

-1	-7	18	297.73	-93.66	391.96

-6	-6	18	7587.05	6648.50	234.16

-4	-6	18	371.26	425.41	164.51

-2	-6	18	209.19	-182.75	359.72

-5	-5	18	19.20	99.50	148.93

-3	-5	18	0.44	-303.45	303.45

-1	-5	18	2.54	184.56	291.59

-6	-4	18	312.89	303.77	172.41

-4	-4	18	3201.79	2730.37	182.13

-2	-4	18	85.49	22.80	168.45

-5	-3	18	8803.21	8009.64	369.35

-3	-3	18	11043.21	9662.78	325.66

-1	-3	18	4715.86	3883.84	274.89

-4	-2	18	390.96	327.50	171.20

-2	-2	18	1036.59	938.17	138.92

Specimen 15-4031

2	0	0	16134.30	15725.04	215.74

4	0	0	10837.81	7028.83	149.01

6	0	0	46434.91	40308.84	592.03

8	0	0	22196.94	19463.68	503.05

10	0	0	25429.12	25862.88	666.69

12	0	0	505.81	353.76	129.61

14	0	0	15640.57	18408.12	526.95

-13	1	0	26.87	67.97	218.45

-11	1	0	5864.83	5675.48	213.32

-9	1	0	4815.75	4692.80	174.36

-7	1	0	36943.64	31123.27	573.78

-5	1	0	228.17	458.66	67.14

-3	1	0	142982.61	120348.31	738.58

-1	1	0	4447.50	5740.42	117.71

1	1	0	3334.63	2743.69	83.95

3	1	0	35671.80	26074.03	336.60

5	1	0	29303.58	23718.82	410.50

7	1	0	14201.70	12141.25	262.16

9	1	0	70.30	-39.75	163.84

11	1	0	3783.59	3969.50	188.18

13	1	0	57.82	-200.92	259.37

-14	2	0	2288.51	2806.58	193.63

-12	2	0	682.21	552.37	146.82

-10	2	0	5002.27	4971.68	193.58

-8	2	0	3288.07	2972.47	144.74

-6	2	0	4974.83	4767.81	138.14

-4	2	0	276.38	240.69	60.30

-2	2	0	23486.40	20141.54	289.99

0	2	0	5.87	-14.70	71.82

2	2	0	25348.79	17204.96	182.38

4	2	0	1349.04	1196.64	69.85

6	2	0	1236.18	1159.15	83.04

8	2	0	1400.46	1302.28	113.27

10	2	0	118.56	-98.04	103.22

12	2	0	8.91	40.25	221.79

14	2	0	146.37	286.77	141.13

-13	3	0	70.21	47.43	248.52

-11	3	0	709.57	795.58	127.45

-9	3	0	298.01	232.50	106.06

-7	3	0	99.87	80.17	90.52

-5	3	0	6973.93	5904.04	175.23

-3	3	0	2638.72	2457.08	89.45

-1	3	0	1700.52	1383.19	70.05

1	3	0	176.35	-5.18	52.78

3	3	0	11854.57	8515.42	158.06

5	3	0	5900.32	4560.11	151.43

7	3	0	1965.93	1833.02	109.95

9	3	0	2323.70	2093.32	133.67

11	3	0	801.52	958.62	123.44

13	3	0	641.66	852.35	146.32

-12	4	0	6975.47	7049.18	271.35

-10	4	0	2907.38	2609.40	167.10

-8	4	0	9019.80	8815.17	275.57

-6	4	0	7720.52	7532.37	225.56

-4	4	0	0.49	147.81	70.98

-2	4	0	218.46	238.35	61.47

0	4	0	1094.06	841.67	65.33

2	4	0	105.06	-92.86	92.86

4	4	0	2954.79	2221.49	93.87

6	4	0	25.38	-19.21	134.95

8	4	0	1921.00	1594.29	121.30

10	4	0	489.79	419.91	113.25

12	4	0	782.69	993.69	141.48

14	4	0	12.01	225.30	139.79

-13	5	0	840.99	894.13	178.89

-11	5	0	261.83	380.14	127.94

-9	5	0	1000.82	990.40	128.62

-7	5	0	13085.30	13037.80	317.36

-5	5	0	1396.97	1198.08	110.43

-3	5	0	16891.58	16855.67	393.49

-1	5	0	3902.97	3555.63	108.21

1	5	0	995.48	745.99	67.33

3	5	0	201.77	233.83	63.14

5	5	0	102.27	10.88	90.95

7	5	0	349.90	129.78	90.70

9	5	0	1428.32	1506.87	125.80

11	5	0	1022.33	1006.93	140.82

13	5	0	3.84	-144.63	243.51

-12	6	0	3082.27	3100.68	214.88

-10	6	0	15205.21	15497.85	424.26

-8	6	0	1103.70	1064.26	136.98

-6	6	0	9612.00	10378.38	286.85

-4	6	0	1545.07	1821.32	122.64

-2	6	0	1222.04	1137.26	95.23

0	6	0	2199.93	1873.16	98.44

2	6	0	910.37	912.48	74.17

4	6	0	6555.86	6114.73	154.59

6	6	0	1541.63	1495.96	79.13

8	6	0	6842.63	6425.19	200.68

10	6	0	54.87	-111.57	111.57

12	6	0	94.98	-134.28	232.65

-11	7	0	211.72	176.87	149.31

-9	7	0	3.67	-75.82	214.45

-7	7	0	1895.81	1917.33	145.85

-5	7	0	3394.64	3830.88	165.80

-3	7	0	1869.52	1920.85	126.49

-1	7	0	93.60	9.35	149.81

1	7	0	159.08	139.13	78.17

3	7	0	152.21	46.77	80.00

5	7	0	702.51	911.54	95.55

7	7	0	3008.64	2799.08	193.60

9	7	0	1813.34	2133.10	150.86

11	7	0	112.06	126.43	119.08

13	7	0	414.40	448.79	145.98

-10	8	0	652.87	635.38	160.85

-8	8	0	1133.30	1081.28	158.86

-6	8	0	940.34	955.15	137.81

-4	8	0	12559.53	13438.44	329.03

-2	8	0	1791.07	1973.06	136.51

0	8	0	1641.92	1405.80	115.12

2	8	0	7390.69	6229.25	174.16

4	8	0	345.80	293.13	89.69

6	8	0	2255.66	1993.69	135.17

8	8	0	13.09	-42.49	82.18

10	8	0	1051.59	1218.07	148.33

12	8	0	1569.08	1849.93	180.25

-9	9	0	352.70	169.53	171.03

-7	9	0	2509.47	2467.99	181.95

-5	9	0	4383.85	4522.68	198.57

-3	9	0	685.60	605.67	119.77

-1	9	0	14524.17	13581.76	316.95

1	9	0	5552.65	4710.48	168.55

3	9	0	3115.21	3140.86	147.57

5	9	0	2968.33	2682.10	148.23

7	9	0	7059.41	7816.58	229.26

9	9	0	4233.16	4908.04	152.72

11	9	0	506.77	453.31	145.15

-10	10	0	10.80	-272.90	272.90

-8	10	0	851.32	804.44	167.87

-6	10	0	3142.32	3664.85	198.01

-4	10	0	129.87	-33.24	209.94

-2	10	0	2472.36	2372.19	146.20

0	10	0	517.24	624.19	106.40

2	10	0	172.87	102.72	110.73

4	10	0	194.85	120.42	95.87

6	10	0	950.01	947.29	134.30

8	10	0	23.01	-114.07	124.26

10	10	0	59.33	-72.59	165.62

-9	11	0	475.04	457.98	180.72

-7	11	0	463.58	480.53	174.21

-5	11	0	100.41	389.65	130.27

-3	11	0	841.45	770.38	122.10

-1	11	0	91.16	-83.34	196.41

1	11	0	823.65	589.31	130.29

3	11	0	1032.45	911.89	129.13

5	11	0	965.51	1102.14	133.97

7	11	0	2393.85	2500.98	167.24

9	11	0	4455.01	5396.12	239.82

-6	12	0	1733.78	1450.22	198.46

-4	12	0	5409.52	5683.13	244.88

-2	12	0	1038.75	1139.73	154.01

0	12	0	5203.12	4628.95	210.95

2	12	0	3883.59	3811.87	202.22

4	12	0	6014.51	5937.11	235.22

6	12	0	22131.66	24629.70	550.53

8	12	0	133.60	-192.40	240.50

-5	13	0	10481.63	10027.04	334.04

-3	13	0	5269.84	5436.98	249.05

-1	13	0	6207.34	5431.36	244.08

1	13	0	2113.95	2119.11	170.91

3	13	0	17402.21	16439.54	460.36

5	13	0	2457.10	2604.71	195.14

7	13	0	2.93	-257.37	257.37

-4	14	0	771.19	567.07	172.04

-2	14	0	116.23	123.43	248.02

0	14	0	1664.46	1428.66	178.75

2	14	0	593.89	558.21	156.34

4	14	0	5799.80	5966.63	268.29

6	14	0	272.45	156.33	147.48

1	15	0	4915.02	5056.88	253.20

-3	-15	1	624.48	574.24	153.67

-1	-15	1	239.13	34.41	171.86

1	-15	1	166.85	-308.82	308.82

-6	-14	1	610.77	633.04	152.66

-4	-14	1	949.01	771.21	171.05

-2	-14	1	994.21	1154.24	164.53

0	-14	1	4287.59	4103.50	226.78

2	-14	1	123.97	221.80	138.12

4	-14	1	182.40	-102.88	238.50

-7	-13	1	760.59	820.13	152.50

-5	-13	1	5438.77	5839.16	244.88

-3	-13	1	427.04	430.92	134.46

-1	-13	1	147.95	108.73	138.79

1	-13	1	359.62	20.71	255.38

3	-13	1	297.35	-198.25	261.56

5	-13	1	11003.41	10538.97	347.62

-8	-12	1	757.26	855.71	155.17

-6	-12	1	1754.58	1731.74	162.38

-4	-12	1	274.94	312.16	122.09

-2	-12	1	7502.48	7058.75	241.98

0	-12	1	1605.77	1548.30	148.18

2	-12	1	6298.90	5899.55	227.54

4	-12	1	1967.16	1934.46	176.25

6	-12	1	2141.66	2258.09	198.64

8	-12	1	943.20	1067.86	195.43

-9	-11	1	54.33	22.88	211.11

-7	-11	1	251.41	205.60	124.93

-5	-11	1	554.18	552.37	115.92

-3	-11	1	3277.16	3347.08	176.47

-1	-11	1	157.82	-10.52	107.23

1	-11	1	5.73	221.63	107.39

3	-11	1	115.57	104.39	199.92

5	-11	1	860.86	774.05	156.01

7	-11	1	502.92	505.42	165.19

9	-11	1	244.68	386.65	174.20

-10	-10	1	476.86	464.12	105.48

-8	-10	1	12.67	-77.66	186.39

-6	-10	1	5984.05	5966.18	218.18

-4	-10	1	658.32	608.67	108.91

-2	-10	1	3.71	-65.97	93.69

0	-10	1	1942.08	1640.87	134.00

2	-10	1	2104.14	1676.15	146.20

4	-10	1	2560.08	2724.58	171.94

6	-10	1	1053.55	1133.72	152.01

8	-10	1	1595.29	1488.46	186.43

10	-10	1	2319.61	2308.56	212.68

-11	-9	1	374.73	-69.48	268.91

-9	-9	1	3485.24	3916.38	137.07

-7	-9	1	488.55	475.86	108.40

-5	-9	1	857.17	909.54	104.07

-3	-9	1	3335.31	3114.32	144.90

-1	-9	1	636.83	457.85	106.24

1	-9	1	6094.24	5429.65	177.43

3	-9	1	16844.83	14888.13	359.12

5	-9	1	6370.83	6798.91	225.57

7	-9	1	7493.04	7377.07	254.01

9	-9	1	3347.18	3513.10	212.05

-12	-8	1	899.57	1212.18	153.84

-10	-8	1	1204.52	1394.84	142.99

-8	-8	1	78.57	171.50	84.70

-6	-8	1	122.24	90.69	84.85

-4	-8	1	1108.45	1112.75	109.76

-2	-8	1	964.18	644.49	104.41

0	-8	1	2614.71	2296.55	124.17

2	-8	1	49.52	93.36	93.86

4	-8	1	265.63	351.25	110.74

6	-8	1	0.41	-61.46	119.58

8	-8	1	1831.89	2044.04	164.89

10	-8	1	3701.37	3472.83	218.74

-13	-7	1	360.81	429.08	150.65

-11	-7	1	612.20	599.30	123.27

-9	-7	1	66.24	78.16	97.87

-7	-7	1	70.01	-17.29	92.36

-5	-7	1	6737.26	5814.10	209.59

-3	-7	1	13668.08	11804.77	256.27

-1	-7	1	157.95	231.66	73.49

1	-7	1	0.18	-9.19	139.46

3	-7	1	5.80	-83.01	97.37

5	-7	1	5226.15	5477.63	189.77

7	-7	1	3208.04	3098.12	165.11

9	-7	1	267.93	113.91	127.94

11	-7	1	10.83	-92.69	236.16

-12	-6	1	426.68	704.18	125.94

-10	-6	1	3958.06	4276.14	190.53

-8	-6	1	419.32	322.70	96.21

-6	-6	1	5076.11	4588.77	107.95

-4	-6	1	2159.79	1776.07	102.11

-2	-6	1	216.80	348.92	70.15

0	-6	1	276.75	350.26	75.66

2	-6	1	21308.94	17142.80	402.48

4	-6	1	1597.84	1663.79	121.97

6	-6	1	375.26	192.92	112.41

8	-6	1	4201.59	3988.86	182.52

10	-6	1	1519.80	1620.60	173.07

12	-6	1	976.40	869.77	177.90

-13	-5	1	5349.67	6568.23	263.42

-11	-5	1	3314.69	3665.47	178.64

-9	-5	1	1107.05	1247.69	116.10

-7	-5	1	417.67	294.97	99.38

-5	-5	1	21269.89	18528.73	298.82

-3	-5	1	4279.24	3485.42	109.38

-1	-5	1	30006.40	21950.35	379.88

1	-5	1	27820.92	20521.70	380.76

3	-5	1	765.13	628.79	89.54

5	-5	1	6480.69	5537.66	168.12

7	-5	1	12602.73	11901.20	303.42

9	-5	1	1167.33	1235.66	126.29

11	-5	1	10917.92	10813.02	316.53

13	-5	1	282.87	309.49	154.66

-14	-4	1	5296.72	6553.46	282.64

-12	-4	1	2478.88	2509.21	168.92

-10	-4	1	9903.57	9976.88	313.05

-8	-4	1	3942.69	3248.18	141.08

-6	-4	1	125838.04	107445.29	1029.66

-4	-4	1	25183.30	21032.42	480.53

-2	-4	1	7763.04	4996.52	128.37

0	-4	1	88898.35	64462.02	572.45

2	-4	1	172927.83	183582.77	1070.24

4	-4	1	161221.47	125499.16	1017.79

6	-4	1	7029.13	5214.24	200.59

8	-4	1	28009.17	23598.28	605.46

10	-4	1	9542.99	9484.22	262.31

12	-4	1	8011.23	8296.86	288.95

-13	-3	1	6759.63	6913.48	272.85

-11	-3	1	542.49	601.47	121.43

-9	-3	1	12161.61	11526.59	297.85

-7	-3	1	57747.42	50460.55	735.75

-5	-3	1	24424.13	18726.90	383.83

-3	-3	1	79574.91	58127.68	388.96

-1	-3	1	13046.41	9842.33	206.42

1	-3	1	94184.28	87720.68	610.57

3	-3	1	14963.26	11313.53	270.19

5	-3	1	9251.11	7227.85	190.92

7	-3	1	2615.83	2547.66	134.03

9	-3	1	1829.70	1733.37	131.99

11	-3	1	18544.36	19268.36	462.36

13	-3	1	318.12	475.34	155.16

-14	-2	1	2178.94	1639.26	204.82

-12	-2	1	45.38	111.40	128.27

-10	-2	1	12562.07	12160.92	329.29

-8	-2	1	2440.28	2079.98	120.99

-6	-2	1	10359.39	8121.66	198.18

-4	-2	1	3179.26	2747.73	83.12

-2	-2	1	6091.04	4079.92	68.96

0	-2	1	47.09	-23.55	72.49

2	-2	1	17785.62	13004.83	243.87

4	-2	1	1551.30	1438.49	79.38

6	-2	1	1727.03	1556.30	108.28

8	-2	1	452.42	266.58	96.88

10	-2	1	397.72	32.74	212.96

12	-2	1	433.79	379.65	136.63

-13	-1	1	3808.88	4159.41	216.91

-11	-1	1	968.33	1057.38	124.28

-9	-1	1	32.64	237.50	84.01

-7	-1	1	1813.50	1402.91	104.10

-5	-1	1	5521.77	4282.05	133.54

-3	-1	1	78.48	-7.68	86.85

1	-1	1	2.66	14.36	60.29

3	-1	1	15950.90	11022.08	238.93

5	-1	1	1046.48	903.69	73.85

7	-1	1	2771.78	2118.51	123.34

9	-1	1	667.89	636.91	103.06

11	-1	1	556.56	527.65	120.26

13	-1	1	265.48	-207.94	262.39

-14	0	1	640.26	388.01	153.83

-12	0	1	3815.47	3919.91	201.21

-10	0	1	6609.92	6298.75	205.01

-8	0	1	16444.23	14324.20	308.47

-6	0	1	7119.57	6068.56	173.40

-4	0	1	7682.41	5942.92	138.43

-2	0	1	15.91	88.35	35.24

2	0	1	482.02	552.51	42.27

4	0	1	2663.82	1973.76	79.08

6	0	1	1240.23	1006.28	85.71

8	0	1	782.21	671.68	101.56

10	0	1	8.64	-178.54	178.54

12	0	1	8.23	-217.95	217.95

14	0	1	274.55	307.65	147.98

-13	1	1	84.29	-201.09	235.33

-11	1	1	2122.32	2070.06	159.56

-9	1	1	24.86	93.19	149.98

-7	1	1	2042.55	1730.33	111.79

-5	1	1	15408.25	13682.88	328.25

-3	1	1	150.83	12.53	94.20

-1	1	1	6.74	-62.30	62.30

1	1	1	3.47	-27.48	43.22

3	1	1	17708.87	13490.16	257.83

5	1	1	575.37	490.78	67.15

7	1	1	4517.93	3951.62	142.46

9	1	1	362.24	95.87	187.40

11	1	1	69.20	-6.01	110.90

13	1	1	327.67	205.77	148.82

-14	2	1	177.69	315.00	141.63

-12	2	1	2326.86	2696.77	177.60

-10	2	1	6117.29	5917.57	204.99

-8	2	1	24897.48	24571.61	568.59

-6	2	1	3340.20	3028.44	119.02

-4	2	1	4840.65	4483.26	136.03

-2	2	1	23288.04	25742.85	330.01

0	2	1	8572.22	8156.58	177.00

2	2	1	33718.89	28306.77	245.83

4	2	1	3932.28	3296.39	97.18

6	2	1	5732.74	4864.94	139.68

8	2	1	6051.72	5724.41	176.77

10	2	1	30.50	-21.38	99.71

12	2	1	1386.63	1522.50	147.84

14	2	1	880.50	1070.36	157.68

-13	3	1	577.77	422.75	155.84

-11	3	1	1113.78	1258.68	136.81

-9	3	1	1535.97	1420.54	128.81

-7	3	1	283.13	254.88	91.20

-5	3	1	2740.76	2639.97	107.64

-3	3	1	26185.22	30426.42	433.67

-1	3	1	3076.47	3219.44	106.72

1	3	1	318.28	321.55	51.62

3	3	1	490.47	462.73	42.93

5	3	1	1306.08	1214.00	84.04

7	3	1	1313.72	1202.03	103.75

9	3	1	2213.53	2343.88	137.01

11	3	1	3461.59	3723.22	185.33

13	3	1	74.25	0.00	207.27

-12	4	1	3467.49	3883.81	220.58

-10	4	1	905.10	937.26	131.46

-8	4	1	1026.55	1196.73	119.11

-6	4	1	5073.54	5292.53	161.87

-4	4	1	10839.51	12199.97	333.95

-2	4	1	20.16	-61.29	107.56

0	4	1	1492.46	1224.98	69.52

2	4	1	472.80	488.27	60.64

4	4	1	42.24	92.93	42.98

6	4	1	2146.30	2104.83	111.46

8	4	1	1486.41	1754.85	120.95

10	4	1	371.35	424.58	109.57

12	4	1	135.60	86.01	208.60

-13	5	1	18.22	50.94	227.47

-11	5	1	150.68	206.77	128.60

-9	5	1	104.20	93.03	108.06

-7	5	1	15797.42	16196.01	349.87

-5	5	1	226.12	336.55	93.20

-3	5	1	8019.92	8371.00	205.91

-1	5	1	10805.21	11458.95	311.11

1	5	1	4248.99	3906.09	112.06

3	5	1	67.20	0.00	111.73

5	5	1	128.88	166.19	169.52

7	5	1	21435.56	19555.49	526.32

9	5	1	4376.26	4625.14	181.36

11	5	1	9113.67	9830.83	292.70

13	5	1	1414.64	1870.27	170.39

-12	6	1	96.96	48.43	216.29

-10	6	1	94.10	39.42	129.44

-8	6	1	22.03	-47.43	179.71

-6	6	1	881.48	796.64	118.10

-4	6	1	686.51	676.85	105.40

-2	6	1	2750.59	2857.61	118.50

0	6	1	2146.44	2064.09	101.11

2	6	1	573.02	554.58	74.83

4	6	1	1572.97	1389.27	106.93

6	6	1	260.29	199.70	76.83

8	6	1	3302.27	3128.78	158.09

10	6	1	161.23	242.34	108.23

12	6	1	297.63	154.33	141.80

-11	7	1	1161.29	1248.14	175.06

-9	7	1	46.54	0.00	238.16

-7	7	1	2362.45	2705.47	164.08

-5	7	1	14.48	-200.25	200.25

-3	7	1	5106.48	5259.52	165.71

-1	7	1	737.01	506.65	99.56

1	7	1	1084.64	1001.02	99.73

3	7	1	1767.27	1331.50	112.62

5	7	1	450.95	339.57	98.71

7	7	1	10309.12	10084.17	310.67

9	7	1	3305.94	3659.32	176.13

11	7	1	2919.43	3147.12	202.18

-10	8	1	3051.82	3128.28	219.06

-8	8	1	1443.45	1475.92	158.53

-6	8	1	3023.78	3158.65	173.29

-4	8	1	1451.20	1565.21	128.64

-2	8	1	5.23	0.00	175.20

0	8	1	21400.17	18849.73	500.96

2	8	1	717.19	746.00	98.89

4	8	1	9414.92	8871.16	260.05

6	8	1	17168.68	16564.55	369.97

8	8	1	6312.01	6464.60	157.22

10	8	1	6778.89	6988.91	254.80

12	8	1	353.34	793.02	146.98

-9	9	1	4939.39	5223.95	255.22

-7	9	1	3474.19	3505.46	195.69

-5	9	1	4163.39	4516.43	185.86

-3	9	1	29889.24	30483.91	705.52

-1	9	1	51257.45	48625.98	841.22

1	9	1	5136.03	4694.53	174.71

3	9	1	32607.49	29309.54	669.35

5	9	1	7080.26	6983.02	213.56

7	9	1	16234.63	17254.80	415.51

9	9	1	732.17	1111.49	102.09

11	9	1	4.66	-116.07	135.62

-10	10	1	784.33	844.35	178.56

-8	10	1	4405.05	4749.21	242.17

-6	10	1	3909.89	3916.97	205.89

-4	10	1	24817.81	25114.45	693.26

-2	10	1	1171.74	1320.19	129.46

0	10	1	3410.88	3320.53	165.45

2	10	1	391.72	495.57	104.06

4	10	1	1279.03	1166.69	121.11

6	10	1	4223.44	4235.65	196.05

8	10	1	9463.91	10795.95	305.25

10	10	1	1329.10	1524.07	121.86

-7	11	1	5392.16	5711.17	266.27

-5	11	1	183.89	-230.99	230.99

-3	11	1	5450.76	5663.94	216.98

-1	11	1	470.60	586.60	113.58

1	11	1	13352.12	12698.71	361.42

3	11	1	442.94	493.23	120.76

5	11	1	9593.45	9594.18	273.33

7	11	1	478.94	654.41	139.97

9	11	1	277.33	375.46	143.64

-6	12	1	2469.21	2260.02	199.99

-4	12	1	934.89	853.56	169.38

-2	12	1	4529.12	4647.87	217.61

0	12	1	295.82	96.87	241.18

2	12	1	324.45	364.61	135.62

4	12	1	2055.34	2078.16	170.91

6	12	1	3824.95	3934.63	226.77

8	12	1	15.49	265.89	122.76

-5	13	1	256.92	49.77	161.34

-3	13	1	531.23	530.64	162.52

-1	13	1	553.31	748.62	144.98

1	13	1	600.74	572.91	146.65

3	13	1	1652.72	1656.86	173.74

5	13	1	667.40	625.70	156.67

7	13	1	31.59	128.77	132.11

-2	14	1	3600.14	3608.21	233.44

0	14	1	1549.24	1570.95	176.57

2	14	1	621.22	958.08	153.17

4	14	1	27.16	128.27	257.87

-3	-15	2	451.96	655.07	167.69

-1	-15	2	561.56	-176.71	282.28

1	-15	2	3102.65	3124.05	233.76

-6	-14	2	1114.43	1193.51	168.88

-4	-14	2	3.99	-162.84	240.67

-2	-14	2	1475.72	1613.55	168.72

0	-14	2	584.51	524.97	158.68

2	-14	2	143.39	70.15	159.00

4	-14	2	3.98	-177.87	297.45

-9	-13	2	1499.60	1670.16	192.94

-7	-13	2	793.97	886.45	157.01

-5	-13	2	728.62	971.96	150.16

-3	-13	2	1120.06	1165.30	146.33

-1	-13	2	1174.78	1115.70	150.01

1	-13	2	1020.18	1094.62	154.35

3	-13	2	2469.00	2301.99	187.63

5	-13	2	12855.84	12307.12	368.30

-10	-12	2	36.14	-68.64	140.29

-8	-12	2	245.73	333.04	145.14

-6	-12	2	52.70	-6.68	116.41

-4	-12	2	197.85	402.85	116.41

-2	-12	2	86.95	-107.06	180.21

0	-12	2	3460.34	3369.16	172.96

2	-12	2	2534.89	2470.51	170.59

4	-12	2	1104.44	1138.90	165.21

6	-12	2	274.84	-113.91	344.90

8	-12	2	273.29	51.94	344.23

-11	-11	2	2.49	-38.18	152.55

-9	-11	2	1273.30	1151.62	162.54

-7	-11	2	15.36	-96.70	217.79

-5	-11	2	54.25	-69.31	191.23

-3	-11	2	6952.46	6358.39	212.38

-1	-11	2	1253.32	1011.84	131.80

1	-11	2	160.01	-159.17	203.76

3	-11	2	2113.19	1907.50	152.71

5	-11	2	288.60	335.55	141.97

7	-11	2	1633.37	1451.54	193.45

9	-11	2	1885.82	2284.20	196.63

-12	-10	2	1361.70	1651.25	169.22

-10	-10	2	302.03	187.47	122.54

-8	-10	2	344.31	37.75	254.71

-6	-10	2	9336.90	9185.60	309.33

-4	-10	2	2149.13	2434.39	142.69

-2	-10	2	2980.07	2529.26	143.22

0	-10	2	4020.77	3580.81	163.64

2	-10	2	111.72	216.12	107.89

4	-10	2	52.09	-48.43	214.95

6	-10	2	1368.32	1267.25	171.56

8	-10	2	3898.69	3746.86	232.96

10	-10	2	210.40	224.31	173.53

-11	-9	2	1980.32	2204.58	182.27

-9	-9	2	2891.70	2858.68	150.97

-7	-9	2	10418.73	10507.43	312.41

-5	-9	2	437.70	397.69	99.88

-3	-9	2	9632.16	7644.47	247.36

-1	-9	2	11423.72	9520.02	269.57

1	-9	2	5054.77	4371.00	165.69

3	-9	2	5039.44	4230.25	177.21

5	-9	2	13050.63	11423.79	334.16

7	-9	2	868.83	785.58	143.82

9	-9	2	2045.13	2005.63	209.33

-12	-8	2	4857.80	5166.31	244.85

-10	-8	2	1602.72	1415.65	160.88

-8	-8	2	129.33	159.81	164.18

-6	-8	2	1177.00	1232.86	117.94

-4	-8	2	3538.35	3135.37	136.39

-2	-8	2	77099.28	60367.75	817.97

0	-8	2	669.03	929.08	107.91

2	-8	2	23843.79	20471.16	513.87

4	-8	2	35517.50	35798.63	716.58

6	-8	2	10193.46	9168.08	256.18

8	-8	2	3232.60	3333.06	188.83

10	-8	2	506.67	745.77	153.83

-13	-7	2	11690.92	13943.08	452.38

-11	-7	2	959.39	956.80	138.14

-9	-7	2	3557.64	3597.61	167.96

-7	-7	2	9037.65	8163.36	363.43

-5	-7	2	64173.29	51912.07	778.48

-3	-7	2	60125.20	45655.52	672.87

-1	-7	2	24665.33	18352.19	432.18

1	-7	2	33088.96	26462.45	514.10

3	-7	2	9080.99	9884.62	261.45

5	-7	2	30549.31	26525.38	620.78

7	-7	2	5699.54	4988.30	197.79

9	-7	2	3900.68	3835.93	198.04

11	-7	2	6149.80	5370.57	250.58

-14	-6	2	1045.75	1171.94	171.88

-12	-6	2	525.97	732.92	135.13

-10	-6	2	8902.06	8738.43	254.09

-8	-6	2	1653.86	1597.35	117.45

-6	-6	2	17205.36	14192.30	294.01

-4	-6	2	4975.39	3943.51	130.95

-2	-6	2	505.51	387.53	68.15

0	-6	2	531.87	452.85	73.16

2	-6	2	78.56	16.37	146.47

4	-6	2	539.50	363.47	109.41

6	-6	2	634.19	372.99	114.09

8	-6	2	2639.58	2354.52	158.57

10	-6	2	1962.37	1735.49	170.91

12	-6	2	1306.44	1613.49	176.57

-13	-5	2	8453.95	9164.87	296.49

-11	-5	2	1241.11	1229.31	141.66

-9	-5	2	2038.71	1760.36	123.14

-7	-5	2	1068.64	1052.61	101.07

-5	-5	2	948.86	695.88	58.39

-3	-5	2	1943.63	1566.64	83.73

-1	-5	2	433.72	377.85	63.14

1	-5	2	1045.60	908.23	77.36

3	-5	2	84.52	7.85	135.12

5	-5	2	973.36	833.43	106.08

7	-5	2	1790.84	1790.71	130.99

9	-5	2	571.71	701.19	115.59

11	-5	2	2.01	-170.19	242.50

13	-5	2	159.91	52.28	161.17

-14	-4	2	1862.35	2169.43	192.12

-12	-4	2	15.36	204.43	110.90

-10	-4	2	3449.17	3636.54	166.62

-8	-4	2	5406.69	4766.39	164.87

-6	-4	2	24677.68	20322.73	443.88

-4	-4	2	246.09	272.48	40.44

-2	-4	2	216.30	219.64	53.62

0	-4	2	1251.20	1118.65	66.85

2	-4	2	9155.18	10128.37	269.52

4	-4	2	2673.96	2515.59	108.98

6	-4	2	20.05	-126.76	179.37

8	-4	2	2080.80	1847.60	135.34

10	-4	2	331.46	-71.99	226.32

12	-4	2	0.97	128.43	130.60

-13	-3	2	13037.02	14293.09	435.78

-11	-3	2	1172.28	1428.43	136.65

-9	-3	2	6093.19	6228.55	185.12

-7	-3	2	2899.34	2429.67	121.34

-5	-3	2	1699.12	1728.40	84.06

-3	-3	2	15080.93	12110.59	180.62

-1	-3	2	22653.28	20978.27	292.22

1	-3	2	60017.97	64467.58	533.21

3	-3	2	8115.11	7872.76	166.70

5	-3	2	5395.07	4545.12	136.33

7	-3	2	3170.27	3019.76	143.23

9	-3	2	490.79	444.63	111.91

11	-3	2	3137.61	3282.33	189.16

13	-3	2	2093.00	1725.95	197.30

-14	-2	2	777.38	24.55	324.04

-12	-2	2	411.92	393.68	126.60

-10	-2	2	1015.05	1037.19	117.27

-8	-2	2	18407.19	16621.25	459.73

-6	-2	2	1996.58	1982.80	97.76

-4	-2	2	19444.29	17105.34	317.25

-2	-2	2	4499.11	4382.32	72.67

0	-2	2	1725.11	1876.02	60.04

2	-2	2	8324.26	8455.99	203.67

4	-2	2	938.60	961.32	75.01

6	-2	2	21771.62	18702.46	435.38

8	-2	2	12.18	-76.33	162.00

10	-2	2	2445.97	2285.24	162.41

12	-2	2	230.73	407.70	135.12

-13	-1	2	1640.93	1811.89	172.23

-11	-1	2	954.57	971.01	124.28

-9	-1	2	13.29	102.38	85.01

-7	-1	2	230.12	288.62	82.18

-5	-1	2	2351.39	2295.71	90.26

-3	-1	2	1184.93	1245.76	65.18

-1	-1	2	65.03	294.47	23.72

1	-1	2	98.03	246.70	39.08

3	-1	2	3608.09	3257.21	109.08

5	-1	2	170.46	110.90	65.97

7	-1	2	42.02	-145.47	145.47

9	-1	2	1155.46	1261.90	111.76

11	-1	2	2924.21	3052.66	184.64

13	-1	2	538.65	607.64	158.01

-14	0	2	205.90	147.14	224.81

-12	0	2	648.28	968.28	130.12

-10	0	2	460.97	446.97	106.06

-8	0	2	8448.69	7581.31	236.95

-6	0	2	1028.35	1072.23	84.54

-4	0	2	4978.62	4478.47	123.36

-2	0	2	749.06	926.27	45.79

0	0	2	823.19	814.43	25.70

2	0	2	9737.25	8630.82	201.94

4	0	2	6225.08	5414.97	143.64

6	0	2	15703.22	12778.70	365.31

8	0	2	1328.86	1235.25	113.43

10	0	2	5673.42	5699.64	199.62

12	0	2	152.99	-147.81	230.48

-13	1	2	57.36	81.34	129.10

-11	1	2	81.66	46.43	113.24

-9	1	2	516.96	508.44	97.05

-7	1	2	3086.41	3394.04	133.88

-5	1	2	9730.27	9320.80	270.78

-3	1	2	7092.55	6605.59	138.11

-1	1	2	1627.53	1905.99	51.50

1	1	2	6588.37	6182.02	113.15

3	1	2	87.66	-86.85	87.69

5	1	2	4432.51	3300.56	113.06

7	1	2	25.74	-162.51	162.51

9	1	2	8427.96	7494.98	213.29

11	1	2	10722.92	10309.46	351.86

13	1	2	938.83	949.61	164.36

-14	2	2	425.03	761.96	153.83

-12	2	2	556.31	536.83	141.31

-10	2	2	80.28	79.00	163.51

-8	2	2	566.07	571.09	98.22

-6	2	2	1785.00	1814.33	104.94

-4	2	2	87.02	83.84	58.96

-2	2	2	5180.50	5520.54	126.60

0	2	2	4025.97	4001.43	105.47

2	2	2	4881.05	4301.92	80.61

4	2	2	956.51	770.52	69.83

6	2	2	11277.37	9385.34	233.34

8	2	2	2409.36	2282.90	132.01

10	2	2	125.34	83.34	199.25

12	2	2	3488.21	3558.16	207.54

-13	3	2	309.50	358.93	137.46

-11	3	2	638.37	682.16	130.28

-9	3	2	878.62	734.98	116.93

-7	3	2	792.93	855.43	106.41

-5	3	2	3338.31	3637.07	122.54

-3	3	2	5188.93	5559.96	145.92

-1	3	2	597.07	546.62	57.80

1	3	2	4071.22	3844.97	118.96

3	3	2	7547.33	6501.37	175.59

5	3	2	3.51	2.84	65.14

7	3	2	10287.08	9202.83	256.62

9	3	2	938.89	837.39	114.42

11	3	2	9556.22	9890.98	279.18

13	3	2	848.31	967.63	168.87

-12	4	2	9.15	-196.74	230.31

-10	4	2	3606.89	3872.13	180.15

-8	4	2	7.32	54.95	180.38

-6	4	2	626.05	586.81	102.56

-4	4	2	666.75	531.04	82.85

-2	4	2	1275.25	1384.50	82.04

0	4	2	1492.71	1576.84	76.87

2	4	2	3495.80	3410.72	107.02

4	4	2	29521.57	24059.34	332.99

6	4	2	1023.70	836.11	95.22

8	4	2	12921.05	12155.23	309.60

10	4	2	9897.30	9761.95	320.04

12	4	2	275.23	468.83	128.27

-13	5	2	4040.48	4498.63	240.14

-11	5	2	8583.02	9068.29	285.15

-9	5	2	5192.06	5811.28	208.29

-7	5	2	57544.45	61476.70	938.70

-5	5	2	871.87	893.71	108.08

-3	5	2	29820.39	32237.68	549.72

-1	5	2	80179.67	87419.98	836.23

1	5	2	111353.01	111497.99	945.75

3	5	2	58834.96	52284.75	696.90

5	5	2	1887.49	1984.38	83.23

7	5	2	42907.98	39611.11	745.53

9	5	2	2127.96	1920.55	144.69

11	5	2	6158.89	6546.96	241.90

13	5	2	281.19	436.26	153.32

-12	6	2	4062.29	4558.52	240.31

-10	6	2	22134.70	24349.92	520.10

-8	6	2	5920.50	6764.15	218.69

-6	6	2	9481.75	10732.13	294.69

-4	6	2	17777.04	20761.58	500.13

-2	6	2	3381.18	4036.65	139.41

0	6	2	152557.64	157746.13	1219.31

2	6	2	1325.52	1398.90	98.91

4	6	2	3078.03	3262.83	129.53

6	6	2	271.61	260.19	139.05

8	6	2	1652.91	1719.26	137.16

10	6	2	4592.61	4635.42	219.12

12	6	2	2028.40	2225.29	196.47

-11	7	2	826.25	916.18	171.88

-9	7	2	755.42	882.78	138.30

-7	7	2	12795.18	14361.75	370.46

-5	7	2	3317.16	3556.46	160.27

-3	7	2	7668.78	8163.41	247.11

-1	7	2	18150.82	17927.29	459.45

1	7	2	7526.48	6819.55	219.35

3	7	2	34.86	-68.64	168.02

5	7	2	14282.59	13759.87	316.42

7	7	2	1541.87	1707.16	94.48

9	7	2	3659.51	3608.35	193.52

11	7	2	1208.47	1489.20	159.36

-10	8	2	2018.02	2076.45	194.96

-8	8	2	155.97	255.70	116.91

-6	8	2	24.84	80.83	193.40

-4	8	2	592.91	769.36	112.75

-2	8	2	3732.09	3815.78	157.28

0	8	2	52.30	-145.80	165.85

2	8	2	1384.65	1089.75	114.10

4	8	2	5323.96	5257.87	180.40

6	8	2	1356.82	1501.83	125.79

8	8	2	835.37	992.04	86.11

10	8	2	225.32	-155.33	248.02

-9	9	2	2285.38	2809.81	204.33

-7	9	2	2242.60	2373.80	182.78

-5	9	2	2282.19	2441.06	150.37

-3	9	2	46.73	-197.08	197.08

-1	9	2	2707.63	2924.80	148.55

1	9	2	1211.24	1029.72	120.11

3	9	2	235.03	220.30	98.54

5	9	2	1964.10	2093.92	140.51

7	9	2	135.83	168.02	107.23

9	9	2	139.81	43.37	108.73

11	9	2	255.18	464.82	147.65

-8	10	2	180.64	251.36	158.83

-6	10	2	354.89	446.29	137.63

-4	10	2	4427.57	4565.61	199.23

-2	10	2	3944.05	3760.64	183.68

0	10	2	967.58	769.40	125.95

2	10	2	1109.95	1060.92	123.28

4	10	2	317.50	173.04	109.40

6	10	2	18.13	121.59	114.40

8	10	2	12.67	44.09	197.24

10	10	2	90.08	73.47	158.53

-7	11	2	13634.84	14217.20	369.18

-5	11	2	2392.59	1994.56	175.93

-3	11	2	3975.30	4011.96	204.39

-1	11	2	2313.93	2344.46	157.56

1	11	2	1769.89	1456.46	149.86

3	11	2	98.10	-31.07	114.91

5	11	2	1446.68	1511.83	154.86

7	11	2	2259.59	2729.94	188.29

9	11	2	1662.31	2114.57	186.60

-6	12	2	33.67	121.75	278.58

-4	12	2	34.15	-7.35	136.45

-2	12	2	111.44	-103.72	216.62

0	12	2	83.62	221.96	120.42

2	12	2	96.21	-102.05	207.10

4	12	2	2592.95	2679.31	176.60

6	12	2	85.32	23.38	258.04

8	12	2	361.96	241.85	153.66

-5	13	2	43.87	17.04	159.33

-3	13	2	479.49	325.20	170.20

-1	13	2	997.34	988.87	163.20

1	13	2	422.69	392.17	144.98

3	13	2	610.39	812.43	148.66

5	13	2	1216.51	1465.47	172.22

-2	14	2	1881.59	1715.53	183.26

0	14	2	1309.45	1480.86	173.23

2	14	2	1378.76	1242.16	181.91

-5	-15	3	1381.69	1655.94	174.73

-3	-15	3	20.77	-225.64	271.06

-1	-15	3	2248.97	2361.85	206.50

1	-15	3	1887.19	1660.91	202.98

-6	-14	3	238.78	48.44	267.06

-4	-14	3	1796.24	1908.99	176.58

-2	-14	3	893.23	946.93	153.01

0	-14	3	3304.78	3261.09	211.55

2	-14	3	1431.06	1680.19	183.42

4	-14	3	2877.23	2969.24	228.40

-9	-13	3	27.75	-25.55	232.82

-7	-13	3	1615.91	1712.14	160.87

-5	-13	3	50.34	35.07	121.25

-3	-13	3	9099.30	8919.25	270.12

-1	-13	3	64.06	137.29	215.62

1	-13	3	6919.54	6279.16	248.96

3	-13	3	37.48	-64.63	250.19

5	-13	3	2296.44	1828.59	227.38

-10	-12	3	546.62	604.64	168.36

-8	-12	3	645.31	770.18	153.17

-6	-12	3	1316.95	1581.46	151.35

-4	-12	3	403.58	480.87	117.59

-2	-12	3	2450.40	2468.17	156.56

0	-12	3	3578.80	3307.24	179.15

2	-12	3	5743.65	5484.66	219.83

4	-12	3	651.51	479.05	150.50

6	-12	3	8106.56	7908.76	308.85

8	-12	3	1514.47	1403.55	204.64

-11	-11	3	1151.39	1240.95	114.23

-9	-11	3	10533.11	10877.10	310.98

-7	-11	3	473.96	378.15	126.44

-5	-11	3	11717.81	10853.54	333.55

-3	-11	3	24904.58	22067.28	627.15

-1	-11	3	32277.37	27437.38	690.21

1	-11	3	12255.29	10688.88	326.91

3	-11	3	3211.99	3004.76	174.96

5	-11	3	8923.71	8975.55	285.84

7	-11	3	7953.39	7675.58	288.95

9	-11	3	6720.75	6135.97	291.05

-12	-10	3	5407.20	6150.05	274.28

-10	-10	3	2179.82	2380.35	125.96

-8	-10	3	3666.17	3840.50	183.16

-6	-10	3	8777.09	8068.44	232.19

-4	-10	3	4196.73	3511.15	158.96

-2	-10	3	7597.49	6190.65	195.04

0	-10	3	31.02	-137.45	162.67

2	-10	3	458.23	469.52	115.58

4	-10	3	1794.28	1681.70	154.54

6	-10	3	590.88	686.33	143.14

8	-10	3	2399.79	1843.84	205.67

10	-10	3	1186.22	1077.92	181.57

-11	-9	3	5636.03	6331.78	249.23

-9	-9	3	1803.65	1700.22	104.91

-7	-9	3	896.15	1044.84	114.92

-5	-9	3	7.19	-26.89	149.81

-3	-9	3	389.72	72.99	183.73

-1	-9	3	248.72	221.14	93.87

1	-9	3	11.68	-73.99	186.05

3	-9	3	2636.92	3029.57	158.25

5	-9	3	3.81	15.53	191.73

7	-9	3	60.73	-131.11	219.12

9	-9	3	493.96	-66.98	291.96

-12	-8	3	2454.35	2860.33	200.32

-10	-8	3	45.96	93.70	112.07

-8	-8	3	94.13	215.94	194.91

-6	-8	3	8466.85	7655.01	249.12

-4	-8	3	206.03	339.72	88.35

-2	-8	3	6062.45	5419.48	158.23

0	-8	3	13335.93	12467.19	280.16

2	-8	3	245.77	348.58	100.55

4	-8	3	15.26	-207.93	207.93

6	-8	3	98.65	15.53	120.25

8	-8	3	3167.73	3186.63	193.17

10	-8	3	849.88	847.04	165.70

-13	-7	3	7019.70	8237.45	296.09

-11	-7	3	6036.37	6256.61	237.06

-9	-7	3	19826.04	19365.02	424.41

-7	-7	3	1759.35	1191.75	82.52

-5	-7	3	21292.63	18564.14	470.18

-3	-7	3	2365.95	2460.33	110.63

-1	-7	3	2179.44	2247.88	104.61

1	-7	3	14284.72	14234.89	391.47

3	-7	3	20.69	-41.92	174.70

5	-7	3	37110.92	36230.69	718.53

7	-7	3	333.00	189.07	111.40

9	-7	3	1704.44	1754.63	161.55

11	-7	3	46.71	0.00	273.07

-14	-6	3	48.38	-25.89	252.03

-12	-6	3	514.36	603.30	132.12

-10	-6	3	968.53	824.52	124.11

-8	-6	3	25.25	79.50	144.97

-6	-6	3	1685.10	1355.58	74.46

-4	-6	3	5060.42	4698.46	134.47

-2	-6	3	16815.95	15077.38	358.64

0	-6	3	635.16	599.53	80.35

2	-6	3	3921.70	4219.18	133.59

4	-6	3	175.28	-40.92	184.73

6	-6	3	423.41	459.33	117.09

8	-6	3	30.07	206.76	110.90

10	-6	3	2914.06	3119.26	195.50

12	-6	3	2275.51	2580.71	218.53

-13	-5	3	902.52	1197.15	151.50

-11	-5	3	904.74	916.21	122.11

-9	-5	3	1270.07	1313.39	114.77

-7	-5	3	22.62	195.41	83.67

-5	-5	3	412.47	311.48	190.75

-3	-5	3	1.43	-54.61	101.38

-1	-5	3	699.45	708.16	63.82

1	-5	3	480.83	390.38	72.00

3	-5	3	4807.64	5079.93	174.61

5	-5	3	1205.86	1116.65	116.44

7	-5	3	16.14	-40.75	177.54

9	-5	3	9.64	-34.57	205.59

11	-5	3	908.24	878.78	159.19

-14	-4	3	83.92	-24.72	208.44

-12	-4	3	19.87	58.62	175.87

-10	-4	3	3960.30	3665.98	167.64

-8	-4	3	2471.99	2220.66	125.50

-6	-4	3	9013.98	7678.86	210.12

-4	-4	3	8071.61	6708.46	114.32

-2	-4	3	891.99	775.08	60.15

0	-4	3	929.44	660.48	62.99

2	-4	3	583.86	625.44	72.83

4	-4	3	32547.47	30015.30	520.10

6	-4	3	5997.23	5353.58	170.93

8	-4	3	7992.15	7112.09	215.95

10	-4	3	6584.17	6463.04	234.58

12	-4	3	609.21	719.73	138.63

-13	-3	3	281.72	427.57	131.45

-11	-3	3	34.11	-195.74	195.74

-9	-3	3	1.18	-52.11	164.01

-7	-3	3	528.51	480.90	87.03

-5	-3	3	2454.45	2093.72	88.09

-3	-3	3	1586.20	1350.36	47.44

-1	-3	3	2314.51	1980.15	72.74

1	-3	3	7052.26	7351.90	207.31

3	-3	3	565.32	598.20	70.66

5	-3	3	397.65	138.64	87.19

7	-3	3	728.90	772.73	106.57

9	-3	3	2951.87	2671.50	159.92

11	-3	3	33.66	-6.68	122.59

13	-3	3	4471.00	4489.73	254.19

-14	-2	3	11.99	-24.22	221.29

-12	-2	3	1737.26	1857.56	162.55

-10	-2	3	399.13	707.19	99.21

-8	-2	3	513.26	323.54	97.55

-6	-2	3	311.04	187.07	69.15

-4	-2	3	429.35	503.13	58.63

-2	-2	3	8271.78	7866.78	135.23

0	-2	3	630.14	614.03	49.46

2	-2	3	123.45	127.27	53.11

4	-2	3	3738.68	3456.30	109.86

6	-2	3	16249.20	13864.73	401.13

8	-2	3	3441.16	3098.61	149.08

10	-2	3	5656.86	4931.57	207.97

12	-2	3	388.82	545.50	131.78

-13	-1	3	227.92	-254.70	254.70

-11	-1	3	187.58	157.50	109.90

-9	-1	3	1513.66	1366.77	119.95

-7	-1	3	1969.55	1970.44	107.95

-5	-1	3	12344.50	11128.13	294.88

-3	-1	3	5207.25	4956.37	121.58

-1	-1	3	0.48	122.01	71.82

1	-1	3	1788.03	1574.50	68.38

3	-1	3	1042.68	965.59	64.66

5	-1	3	80.41	-24.55	117.75

7	-1	3	240.96	105.73	95.20

9	-1	3	4159.49	3892.14	168.98

11	-1	3	4861.88	5015.73	219.63

13	-1	3	379.76	547.50	154.00

-14	0	3	376.83	610.47	149.82

-12	0	3	743.89	823.31	147.32

-10	0	3	4677.61	4639.24	181.87

-8	0	3	838.56	817.52	103.74

-6	0	3	1507.68	1415.57	90.56

-4	0	3	11227.08	11446.78	270.13

-2	0	3	318.92	210.64	54.46

0	0	3	52.58	202.36	30.29

2	0	3	2543.61	2524.09	78.26

4	0	3	22918.28	22005.59	406.50

6	0	3	3249.45	3123.93	127.87

8	0	3	11054.14	9571.70	278.38

10	0	3	1211.91	1183.21	123.62

12	0	3	4780.49	5154.17	234.49

-13	1	3	25568.90	25418.06	569.90

-11	1	3	413.06	442.45	106.40

-9	1	3	6640.77	7002.97	199.68

-7	1	3	21320.79	21406.21	495.82

-5	1	3	9871.14	11552.47	309.30

-3	1	3	55344.72	64303.81	586.11

-1	1	3	5690.63	6577.11	183.32

1	1	3	224191.78	267364.25	791.42

3	1	3	88299.66	91578.80	757.83

5	1	3	40311.61	36622.12	573.40

7	1	3	11059.26	10440.77	265.88

9	1	3	288.07	340.89	91.36

11	1	3	20242.46	20060.75	481.92

13	1	3	24.73	48.94	242.34

-14	2	3	7439.33	7884.99	309.98

-12	2	3	2059.88	2364.19	174.92

-10	2	3	11795.58	12301.25	341.94

-8	2	3	120.30	8.18	96.54

-6	2	3	192271.81	211589.98	1445.25

-4	2	3	32903.70	39645.06	533.07

-2	2	3	23490.25	25252.94	369.57

0	2	3	84598.32	101240.95	707.33

2	2	3	117149.98	131369.36	1235.72

4	2	3	79832.25	77677.20	790.52

6	2	3	13827.16	11878.36	264.11

8	2	3	25212.64	22873.89	577.95

10	2	3	3787.00	3702.78	182.83

12	2	3	4739.67	5170.66	235.16

-13	3	3	4178.66	4313.81	227.61

-11	3	3	1633.85	1771.83	154.36

-9	3	3	9629.31	10308.31	304.36

-7	3	3	8319.85	8983.25	258.36

-5	3	3	24.61	220.13	83.17

-3	3	3	20024.59	23714.92	417.89

-1	3	3	2965.70	2783.23	89.63

1	3	3	1430.78	1775.17	79.54

3	3	3	22729.66	22009.98	293.30

5	3	3	1122.02	1148.39	96.06

7	3	3	231.36	98.54	90.53

9	3	3	935.12	685.04	118.93

11	3	3	2387.95	2504.66	171.25

13	3	3	1369.40	1770.03	167.72

-12	4	3	809.62	748.15	157.68

-10	4	3	5149.44	5023.88	206.11

-8	4	3	718.85	735.47	113.08

-6	4	3	301.36	408.38	98.88

-4	4	3	520.42	538.70	82.18

-2	4	3	9965.16	12147.50	319.35

0	4	3	943.30	969.16	75.68

2	4	3	429.20	325.39	67.48

4	4	3	739.30	733.11	60.34

6	4	3	2802.19	2798.07	132.86

8	4	3	1774.73	1863.33	129.31

10	4	3	604.80	537.67	120.93

12	4	3	35.90	116.24	211.94

-13	5	3	2.13	25.55	252.19

-11	5	3	2217.82	2458.13	174.59

-9	5	3	1848.06	1949.52	160.22

-7	5	3	643.90	590.64	112.25

-5	5	3	13596.55	14470.14	302.42

-3	5	3	596.17	608.70	87.70

-1	5	3	3878.50	4153.48	130.42

1	5	3	246.18	153.66	71.15

3	5	3	11194.28	10750.19	247.23

5	5	3	37.41	0.00	98.02

7	5	3	40.47	70.15	145.14

9	5	3	2292.85	2513.55	149.87

11	5	3	83.01	159.50	125.26

-12	6	3	875.15	964.13	176.39

-10	6	3	2017.93	1990.11	184.44

-8	6	3	2683.72	2795.98	161.41

-6	6	3	685.23	716.09	114.42

-4	6	3	126.51	354.25	90.19

-2	6	3	166.02	186.40	87.18

0	6	3	3696.04	4091.06	138.42

2	6	3	227.52	60.96	143.14

4	6	3	5229.01	4622.53	161.02

6	6	3	150.19	129.28	147.39

8	6	3	907.47	1037.32	112.25

10	6	3	37.86	-61.96	179.04

12	6	3	426.44	176.21	270.08

-11	7	3	1141.30	1030.98	182.74

-9	7	3	13517.22	14040.01	412.93

-7	7	3	3509.67	3866.63	178.82

-5	7	3	20703.11	20854.94	583.43

-3	7	3	6164.28	6370.25	189.98

-1	7	3	963.38	841.60	106.58

1	7	3	849.73	740.18	107.41

3	7	3	1618.89	1618.60	117.62

5	7	3	4724.43	4625.26	173.02

7	7	3	75.02	66.09	69.23

9	7	3	4945.03	5521.54	218.46

11	7	3	561.57	996.15	149.49

-10	8	3	999.84	208.97	333.91

-8	8	3	6461.14	7047.53	256.13

-6	8	3	344.37	530.30	120.59

-4	8	3	1217.76	1262.08	124.29

-2	8	3	1673.60	1620.09	130.82

0	8	3	416.40	562.38	99.21

2	8	3	3881.93	3749.09	160.13

4	8	3	21.71	-165.68	165.68

6	8	3	4378.37	4501.68	184.03

8	8	3	1203.39	1240.71	105.24

10	8	3	940.02	1123.49	157.85

-9	9	3	1186.42	1264.69	170.38

-7	9	3	546.06	472.52	150.99

-5	9	3	354.56	518.44	119.76

-3	9	3	1009.17	841.74	130.96

-1	9	3	2346.88	2399.39	150.71

1	9	3	8.93	-164.17	187.06

3	9	3	20.27	144.63	88.18

5	9	3	76.84	-17.20	101.38

7	9	3	610.83	677.31	133.96

9	9	3	8.59	14.61	111.20

-8	10	3	375.28	507.08	160.84

-6	10	3	41.96	-206.26	249.35

-4	10	3	9529.88	9360.70	272.33

-2	10	3	1268.08	1528.51	134.14

0	10	3	6742.86	6564.47	223.40

2	10	3	540.16	637.72	113.08

4	10	3	215.61	90.52	176.54

6	10	3	623.66	830.98	131.79

8	10	3	1386.37	1358.61	178.74

-7	11	3	4959.21	4483.09	256.55

-5	11	3	978.44	971.17	167.71

-3	11	3	90.01	-99.37	258.21

-1	11	3	216.79	139.13	120.59

1	11	3	39.68	-207.60	231.98

3	11	3	32.33	-137.29	197.08

5	11	3	105.61	134.45	126.26

7	11	3	4064.23	4852.85	239.48

-6	12	3	411.56	125.10	292.96

-4	12	3	948.67	995.38	172.55

-2	12	3	1980.13	1762.87	177.59

0	12	3	524.43	358.94	135.29

2	12	3	33.79	64.30	213.44

4	12	3	5.94	67.64	217.45

6	12	3	1691.45	1273.13	191.78

-3	13	3	1056.55	968.66	190.09

-1	13	3	259.06	142.47	266.56

1	13	3	426.41	511.60	152.83

3	13	3	1583.92	1718.47	176.57

5	13	3	48.03	17.37	143.30

0	14	3	12696.09	12616.47	378.97

-5	-15	4	3331.49	3510.48	236.44

-3	-15	4	1195.78	1253.99	168.21

-1	-15	4	11449.46	11045.83	343.79

1	-15	4	6905.76	6632.43	280.70

-8	-14	4	5600.18	6295.45	274.62

-6	-14	4	3026.83	3230.16	215.04

-4	-14	4	4281.22	4359.57	233.14

-2	-14	4	2864.55	2555.27	189.64

0	-14	4	2949.08	2698.83	194.66

2	-14	4	1308.89	1173.34	183.58

4	-14	4	821.10	1376.36	173.72

-9	-13	4	2787.89	3078.31	218.54

-7	-13	4	2263.81	2531.63	185.95

-5	-13	4	1051.22	1119.18	151.34

-3	-13	4	1608.96	1241.40	154.70

-1	-13	4	1040.49	997.74	145.16

1	-13	4	23.90	200.42	127.77

3	-13	4	310.85	401.35	161.18

5	-13	4	300.84	-23.72	305.82

-10	-12	4	673.53	892.78	151.50

-8	-12	4	3925.28	4010.26	206.55

-6	-12	4	3294.47	3169.12	188.49

-4	-12	4	864.17	769.55	117.26

-2	-12	4	687.66	359.29	131.12

0	-12	4	4455.76	4310.60	201.24

2	-12	4	1309.02	1347.26	143.66

4	-12	4	6859.72	7122.08	262.83

6	-12	4	4381.89	4471.41	244.17

-11	-11	4	8151.57	9476.23	227.70

-9	-11	4	7509.51	7983.58	276.23

-7	-11	4	1532.80	1757.94	146.84

-5	-11	4	3812.14	3846.42	178.16

-3	-11	4	1560.52	1495.20	133.15

-1	-11	4	22648.81	20783.34	592.39

1	-11	4	7.65	-15.70	196.24

3	-11	4	3903.48	3457.19	188.52

5	-11	4	5097.09	5489.79	234.85

7	-11	4	243.27	157.17	286.77

9	-11	4	5812.13	5295.05	283.99

-12	-10	4	2687.22	3347.09	229.57

-10	-10	4	39.78	-17.87	84.79

-8	-10	4	1788.45	1715.75	146.85

-6	-10	4	65.97	63.47	172.19

-4	-10	4	1003.20	997.43	115.26

-2	-10	4	2350.67	2289.68	131.84

0	-10	4	3897.04	3712.45	165.14

2	-10	4	10495.13	10207.22	307.93

4	-10	4	383.06	500.41	129.44

6	-10	4	2047.34	2095.73	181.77

8	-10	4	21.82	67.14	271.57

-13	-9	4	220.42	488.03	140.46

-11	-9	4	3037.55	3462.82	205.69

-9	-9	4	67.89	-74.54	213.20

-7	-9	4	796.77	652.45	111.92

-5	-9	4	259.93	111.07	95.70

-3	-9	4	127.73	52.44	91.36

-1	-9	4	235.61	213.79	95.54

1	-9	4	152.92	24.89	109.23

3	-9	4	4881.91	4969.00	188.91

5	-9	4	177.77	63.97	209.78

7	-9	4	994.82	982.87	154.35

9	-9	4	139.83	22.71	267.39

-12	-8	4	1608.96	1970.74	171.06

-10	-8	4	744.06	765.69	127.11

-8	-8	4	1514.87	1283.09	87.47

-6	-8	4	6006.33	5121.39	170.74

-4	-8	4	445.06	569.91	89.70

-2	-8	4	7157.37	6379.73	207.29

0	-8	4	78.41	-31.07	94.20

2	-8	4	562.39	998.54	113.08

4	-8	4	4051.09	4240.33	175.01

6	-8	4	5328.31	4940.24	198.77

8	-8	4	15071.51	13991.35	405.68

10	-8	4	165.20	23.38	280.76

-13	-7	4	29.55	-23.88	217.45

-11	-7	4	762.53	671.31	127.78

-9	-7	4	633.10	612.51	109.24

-7	-7	4	219.59	142.87	62.89

-5	-7	4	1.19	-149.98	156.66

-3	-7	4	184.13	167.02	79.84

-1	-7	4	2434.47	2175.82	109.80

1	-7	4	2748.59	2441.84	123.01

3	-7	4	4680.78	5138.84	174.05

5	-7	4	14158.00	14045.36	330.65

7	-7	4	165.36	-48.44	218.63

9	-7	4	770.83	745.14	143.65

11	-7	4	302.84	-146.14	286.27

-14	-6	4	142.85	128.10	272.24

-12	-6	4	2.32	0.00	208.10

-10	-6	4	15.14	-66.81	98.20

-8	-6	4	345.09	469.84	89.19

-6	-6	4	1245.29	921.21	71.61

-4	-6	4	180.48	125.43	73.32

-2	-6	4	3.47	87.01	63.30

0	-6	4	3604.45	3900.78	119.21

2	-6	4	398.07	443.47	91.03

4	-6	4	7898.36	7851.72	242.79

6	-6	4	2841.91	2824.50	153.74

8	-6	4	3447.92	3403.65	180.15

10	-6	4	6578.43	6016.55	244.43

12	-6	4	557.05	205.61	175.55

-13	-5	4	467.05	739.59	138.80

-11	-5	4	57.63	-107.89	107.89

-9	-5	4	5911.71	5716.85	186.77

-7	-5	4	2438.97	2549.75	129.84

-5	-5	4	2107.58	1635.16	127.34

-3	-5	4	18992.55	18508.71	380.02

-1	-5	4	2324.53	2488.26	94.44

1	-5	4	5435.01	6130.23	170.16

3	-5	4	629.32	754.87	88.87

5	-5	4	425.37	587.61	99.38

7	-5	4	3037.51	2816.21	149.23

9	-5	4	89.03	-65.30	114.74

11	-5	4	1689.64	1533.58	177.41

-14	-4	4	2754.04	3179.56	216.87

-12	-4	4	1881.57	2113.71	159.88

-10	-4	4	240.47	122.76	185.39

-8	-4	4	338.50	157.34	96.21

-6	-4	4	14190.12	13228.92	373.37

-4	-4	4	16594.17	16255.10	245.89

-2	-4	4	4674.18	5520.92	140.73

0	-4	4	6613.68	6597.51	152.73

2	-4	4	3485.27	3822.04	112.87

4	-4	4	59.95	52.61	78.83

6	-4	4	2554.71	2583.01	138.03

8	-4	4	16431.31	15501.22	370.08

10	-4	4	301.89	321.18	120.09

12	-4	4	4546.18	4688.05	241.66

-13	-3	4	4558.42	5352.56	234.32

-11	-3	4	299.68	272.41	111.24

-9	-3	4	20719.78	20191.12	547.62

-7	-3	4	19572.45	18838.71	454.00

-5	-3	4	12342.38	12063.45	315.57

-3	-3	4	22362.45	25802.12	272.42

-1	-3	4	3595.01	4399.93	120.96

1	-3	4	13629.34	14682.81	293.65

3	-3	4	9473.44	10339.70	295.04

5	-3	4	108265.33	101760.85	1013.48

7	-3	4	57.96	-76.33	161.84

9	-3	4	6300.90	5879.17	205.16

11	-3	4	1457.55	1631.26	158.87

13	-3	4	201.70	372.45	132.78

-14	-2	4	183.01	96.87	249.36

-12	-2	4	34771.31	35122.04	870.08

-10	-2	4	4683.70	4730.87	182.04

-8	-2	4	1278.50	1372.25	107.92

-6	-2	4	51405.98	50267.62	667.27

-4	-2	4	123940.94	134393.52	928.79

-2	-2	4	319767.19	388223.66	2383.98

0	-2	4	2723.32	2917.21	100.02

2	-2	4	87658.38	92565.63	740.61

4	-2	4	66526.66	65839.55	738.46

6	-2	4	33681.59	30997.67	600.36

8	-2	4	7402.89	6651.16	200.37

10	-2	4	154.62	-127.10	221.80

12	-2	4	28200.20	28294.76	607.99

-13	-1	4	6484.97	6956.26	257.13

-11	-1	4	102.08	180.88	110.23

-9	-1	4	9622.80	9044.26	272.44

-7	-1	4	7100.78	7002.06	207.64

-5	-1	4	44624.71	44650.60	578.79

-3	-1	4	17912.41	20109.11	331.85

-1	-1	4	4052.60	5005.89	81.85

1	-1	4	2252.48	2505.13	79.42

3	-1	4	919.22	967.00	69.33

5	-1	4	1157.89	983.02	94.23

7	-1	4	58.01	148.14	90.02

9	-1	4	4656.05	4499.34	179.02

11	-1	4	245.46	-13.53	135.79

13	-1	4	349.94	388.66	148.82

-14	0	4	501.26	611.15	152.66

-12	0	4	1062.22	1029.48	146.50

-10	0	4	7559.88	7752.76	220.27

-8	0	4	607.49	639.08	97.38

-6	0	4	823.85	1009.83	86.70

-4	0	4	5443.76	5611.90	147.10

-2	0	4	8931.95	9713.98	229.98

0	0	4	680.04	699.55	41.52

2	0	4	3137.32	3172.86	91.81

4	0	4	985.33	891.62	82.20

6	0	4	121.46	216.62	86.18

8	0	4	121.28	-151.82	173.03

10	0	4	508.33	107.57	196.26

12	0	4	3000.92	3265.60	201.68

-13	1	4	1432.75	1669.17	175.74

-11	1	4	386.64	547.17	105.39

-9	1	4	1329.03	1304.72	122.45

-7	1	4	1564.52	1591.58	116.45

-5	1	4	6336.03	6129.14	177.21

-3	1	4	2785.79	3309.69	97.64

-1	1	4	101.74	124.77	48.77

1	1	4	3715.11	3906.17	91.75

3	1	4	10005.75	10225.92	283.72

5	1	4	375.16	336.07	81.68

7	1	4	1147.08	808.21	102.40

9	1	4	952.48	889.50	118.10

11	1	4	629.78	798.24	137.30

13	1	4	635.72	889.10	158.68

-14	2	4	6288.70	6652.67	289.03

-12	2	4	2100.76	2311.24	183.11

-10	2	4	8693.56	9196.00	249.41

-8	2	4	4626.56	4727.95	172.36

-6	2	4	11884.25	12649.80	372.24

-4	2	4	2144.92	2614.89	100.61

-2	2	4	1186.53	1398.71	73.52

0	2	4	1861.67	1969.74	79.56

2	2	4	1391.20	1760.38	119.81

4	2	4	5590.33	5183.32	172.63

6	2	4	1066.27	1019.54	104.08

8	2	4	2235.49	2073.20	128.82

10	2	4	647.26	510.12	126.78

12	2	4	379.05	399.69	150.15

-13	3	4	1643.93	1799.68	179.25

-11	3	4	2972.48	3149.42	178.12

-9	3	4	1601.05	1375.44	132.82

-7	3	4	7872.03	8443.01	257.65

-5	3	4	11185.94	13289.43	378.40

-3	3	4	167.65	120.59	65.47

-1	3	4	34312.46	39224.70	524.94

1	3	4	16173.63	18142.70	374.97

3	3	4	240.32	253.09	51.60

5	3	4	1284.16	1151.25	99.74

7	3	4	1051.39	610.57	104.57

9	3	4	1853.68	1934.15	147.52

11	3	4	503.53	0.00	239.35

13	3	4	2128.52	2252.20	205.66

-12	4	4	4385.13	4497.68	228.79

-10	4	4	1285.73	1363.97	139.49

-8	4	4	14058.55	14873.93	354.87

-6	4	4	490.81	708.22	104.90

-4	4	4	10930.06	12866.80	379.71

-2	4	4	2849.68	2870.54	113.83

0	4	4	2408.28	2813.08	103.62

2	4	4	11676.42	12434.78	352.22

4	4	4	11.46	85.83	65.72

6	4	4	13338.92	12516.14	297.96

8	4	4	1.89	-165.68	165.68

10	4	4	2139.87	2238.93	165.40

12	4	4	779.72	832.32	152.17

-13	5	4	225.88	155.33	152.32

-11	5	4	224.87	470.33	127.10

-9	5	4	2637.59	2754.82	173.27

-7	5	4	1122.62	1181.38	121.28

-5	5	4	3728.62	4158.78	158.63

-3	5	4	965.17	1061.63	109.75

-1	5	4	20.72	189.39	74.15

1	5	4	7.62	-18.71	132.61

3	5	4	331.54	196.26	95.04

5	5	4	3858.67	3716.54	108.02

7	5	4	270.26	286.28	94.87

9	5	4	1171.41	1252.85	131.80

11	5	4	1593.27	1729.34	174.91

-12	6	4	900.88	754.67	171.38

-10	6	4	28.94	-208.27	208.27

-8	6	4	22.19	85.01	185.55

-6	6	4	2183.85	2201.52	146.70

-4	6	4	132.79	60.79	170.69

-2	6	4	9079.97	10168.61	255.24

0	6	4	2929.01	2966.92	131.53

2	6	4	160.81	122.76	91.36

4	6	4	2190.79	2061.91	128.83

6	6	4	908.64	806.52	80.01

8	6	4	405.45	388.00	105.23

10	6	4	1866.48	1770.52	163.55

12	6	4	2462.88	3076.97	217.36

-11	7	4	30.08	-217.45	261.21

-9	7	4	78.75	182.55	124.43

-7	7	4	1324.22	1284.63	147.84

-5	7	4	6312.01	6402.40	209.02

-3	7	4	2.75	0.00	186.55

-1	7	4	1714.58	1784.04	125.47

1	7	4	6096.74	6147.17	183.12

3	7	4	85.07	13.36	153.99

5	7	4	2688.37	2651.02	155.57

7	7	4	2166.55	2259.74	201.41

9	7	4	2933.27	2894.51	185.47

11	7	4	3770.09	4101.43	237.12

-10	8	4	12.32	-142.46	239.83

-8	8	4	525.32	629.19	143.98

-6	8	4	5196.21	5876.99	219.32

-4	8	4	905.19	875.80	125.11

-2	8	4	521.22	696.35	107.23

0	8	4	6998.92	6867.99	249.53

2	8	4	159.88	101.05	96.20

4	8	4	469.55	585.10	102.05

6	8	4	18.56	-105.89	105.89

8	8	4	2133.42	2305.33	245.59

10	8	4	1368.57	1426.08	177.24

-9	9	4	2908.74	3191.00	220.39

-7	9	4	388.76	-165.35	284.94

-5	9	4	9.48	-72.32	199.58

-3	9	4	3909.29	4087.67	183.84

-1	9	4	1958.23	1941.56	141.18

1	9	4	1888.80	2108.44	138.17

3	9	4	1019.59	861.45	123.95

5	9	4	1969.03	1801.34	150.03

7	9	4	3306.04	3142.33	194.34

9	9	4	3049.23	3405.16	151.29

-8	10	4	2049.64	2086.13	192.46

-6	10	4	9699.48	9897.81	301.08

-4	10	4	424.71	412.05	135.29

-2	10	4	1097.82	1318.99	138.98

0	10	4	17865.13	17247.27	419.99

2	10	4	8597.56	8744.70	253.56

4	10	4	13841.07	13240.01	388.52

6	10	4	1184.07	1329.34	158.53

8	10	4	7800.81	9492.42	313.34

-7	11	4	15154.01	14266.31	492.61

-5	11	4	547.66	590.78	150.16

-3	11	4	12989.20	13056.10	338.39

-1	11	4	10441.53	10244.94	287.24

1	11	4	12016.96	11880.24	380.19

3	11	4	3874.59	3904.83	202.71

5	11	4	49.45	-201.59	215.95

7	11	4	4230.89	4566.13	238.31

-6	12	4	548.17	439.45	173.37

-4	12	4	992.65	1156.24	172.72

-2	12	4	3063.36	3303.90	213.38

0	12	4	3446.39	3492.43	211.38

2	12	4	11197.57	11065.39	323.39

4	12	4	295.42	340.05	141.30

6	12	4	1449.49	1821.33	179.08

-3	13	4	557.49	572.57	173.88

-1	13	4	6481.77	6498.62	279.18

1	13	4	1083.59	1156.42	166.71

3	13	4	207.05	353.08	156.16

-5	-15	5	82.03	-83.67	151.15

-3	-15	5	143.82	-245.68	250.53

-1	-15	5	1529.63	1436.31	179.25

1	-15	5	16.53	50.27	216.45

-8	-14	5	2728.72	3013.44	205.84

-6	-14	5	615.69	614.33	153.17

-4	-14	5	4634.38	4117.64	226.46

-2	-14	5	902.25	599.33	161.02

0	-14	5	4651.86	4488.36	230.48

2	-14	5	8441.75	8208.11	305.86

4	-14	5	446.35	25.22	310.50

-9	-13	5	101.26	49.77	222.47

-7	-13	5	95.90	-59.79	132.94

-5	-13	5	1839.28	1480.84	165.39

-3	-13	5	42.78	0.00	113.24

-1	-13	5	1783.74	1604.80	161.22

1	-13	5	1148.53	1211.91	148.67

3	-13	5	204.50	64.80	282.60

5	-13	5	2.05	-321.50	321.50

-10	-12	5	82.38	-245.35	250.19

-8	-12	5	2771.60	3003.36	185.80

-6	-12	5	618.21	476.71	135.13

-4	-12	5	579.61	646.41	124.44

-2	-12	5	34.60	249.02	100.38

0	-12	5	30.53	-29.06	113.07

2	-12	5	1873.95	2090.16	175.25

4	-12	5	1432.79	1269.93	183.92

6	-12	5	4185.52	4280.75	252.35

-11	-11	5	612.09	923.72	104.76

-9	-11	5	1596.32	1557.96	174.24

-7	-11	5	1094.58	1081.45	126.79

-5	-11	5	127.24	-5.51	106.22

-3	-11	5	583.86	729.43	116.42

-1	-11	5	3569.64	3370.07	170.63

1	-11	5	3768.34	3803.50	180.67

3	-11	5	6377.52	6799.27	237.76

5	-11	5	7668.06	7929.46	273.74

7	-11	5	2994.83	3214.80	218.22

-12	-10	5	6.40	25.05	231.48

-10	-10	5	22.17	-26.01	146.69

-8	-10	5	1159.67	967.03	128.79

-6	-10	5	126.49	57.96	95.53

-4	-10	5	106.65	71.32	174.20

-2	-10	5	263.24	285.78	99.04

0	-10	5	1516.59	1555.03	133.99

2	-10	5	1021.42	1134.24	129.96

4	-10	5	7.33	-182.71	227.14

6	-10	5	2065.65	2148.35	180.60

8	-10	5	783.44	745.14	159.52

-13	-9	5	107.49	216.12	137.45

-11	-9	5	1.60	-151.48	189.89

-9	-9	5	3117.80	3110.82	124.07

-7	-9	5	1716.85	1538.02	134.16

-5	-9	5	6170.66	5474.57	184.28

-3	-9	5	261.02	211.95	94.54

-1	-9	5	3611.27	3931.11	154.78

1	-9	5	36.19	-25.39	188.23

3	-9	5	6077.57	6203.64	208.85

5	-9	5	80.40	-180.21	234.49

7	-9	5	997.02	1194.01	149.67

9	-9	5	83.02	146.81	147.98

-12	-8	5	3020.55	3308.89	195.83

-10	-8	5	566.62	608.32	121.93

-8	-8	5	4798.34	4017.10	155.46

-6	-8	5	1040.43	886.37	103.91

-4	-8	5	1676.08	1390.92	110.61

-2	-8	5	10.40	126.43	86.85

0	-8	5	21937.99	22712.20	520.11

2	-8	5	3884.17	3864.53	161.47

4	-8	5	1481.58	1770.20	138.16

6	-8	5	3841.57	3879.74	186.35

8	-8	5	1528.96	1851.47	167.22

10	-8	5	963.35	918.21	166.20

-13	-7	5	1216.17	1400.83	162.70

-11	-7	5	987.25	945.28	134.13

-9	-7	5	45.14	-47.43	147.81

-7	-7	5	2887.67	2750.49	98.78

-5	-7	5	121.04	75.99	141.30

-3	-7	5	19474.50	18021.34	440.30

-1	-7	5	29460.38	29715.40	545.06

1	-7	5	388.18	631.04	96.21

3	-7	5	2788.05	3191.67	146.90

5	-7	5	11623.30	11730.04	316.06

7	-7	5	1000.56	1315.47	140.15

9	-7	5	6299.89	5811.38	252.78

11	-7	5	692.61	783.21	171.54

-14	-6	5	200.97	152.99	265.06

-12	-6	5	5724.19	5574.79	238.38

-10	-6	5	4359.72	4307.45	186.03

-8	-6	5	27675.18	24823.39	610.35

-6	-6	5	70.97	172.43	57.51

-4	-6	5	27641.54	26071.68	497.58

-2	-6	5	115131.42	117508.03	1000.05

0	-6	5	88651.39	95832.68	908.05

2	-6	5	42062.99	46212.78	672.80

4	-6	5	738.01	1183.49	110.92

6	-6	5	38639.71	35956.89	749.89

8	-6	5	10164.89	9728.29	327.92

10	-6	5	4230.95	4312.45	224.78

-13	-5	5	1120.01	1394.64	153.01

-11	-5	5	6238.33	6105.67	222.70

-9	-5	5	17605.60	15918.17	351.60

-7	-5	5	5311.18	5263.03	159.36

-5	-5	5	36737.92	32914.44	837.31

-3	-5	5	44704.38	43215.61	583.87

-1	-5	5	37402.00	39425.51	539.30

1	-5	5	7754.53	7923.65	193.54

3	-5	5	2054.73	2211.48	115.30

5	-5	5	3975.71	3904.26	159.47

7	-5	5	5708.77	4933.47	193.78

9	-5	5	2531.50	2270.35	167.42

11	-5	5	4171.25	4014.02	239.15

-14	-4	5	342.03	-122.76	263.23

-12	-4	5	4826.65	4414.63	205.92

-10	-4	5	1400.91	1272.64	125.13

-8	-4	5	4765.31	4764.18	159.66

-6	-4	5	4958.08	4357.59	137.97

-4	-4	5	2322.49	2188.73	67.57

-2	-4	5	2002.60	2140.87	88.08

0	-4	5	11597.28	12677.89	300.57

2	-4	5	1187.93	1108.22	89.89

4	-4	5	2833.68	2806.40	119.50

6	-4	5	3702.39	3419.66	154.11

8	-4	5	1.01	-47.43	187.72

10	-4	5	88.09	-200.59	237.33

12	-4	5	753.25	670.47	155.01

-13	-3	5	72.25	-254.20	254.20

-11	-3	5	3109.82	3204.06	172.45

-9	-3	5	404.93	372.64	95.37

-7	-3	5	1088.64	970.78	100.90

-5	-3	5	553.54	530.86	75.00

-3	-3	5	3822.80	4272.24	97.34

-1	-3	5	2230.05	2455.72	84.42

1	-3	5	8267.35	9191.93	254.65

3	-3	5	2909.67	2837.91	113.84

5	-3	5	0.60	-90.19	90.19

7	-3	5	3008.53	2838.80	148.57

9	-3	5	3220.19	2898.48	170.28

11	-3	5	68.89	-146.64	146.64

-14	-2	5	25.75	97.20	134.61

-12	-2	5	22332.82	22834.40	499.02

-10	-2	5	5125.87	4951.56	184.90

-8	-2	5	1989.78	1761.95	125.82

-6	-2	5	34346.98	34816.92	576.46

-4	-2	5	101.76	59.79	108.40

-2	-2	5	608.39	497.40	40.09

0	-2	5	1128.72	1098.32	67.84

2	-2	5	18633.63	20268.97	379.28

4	-2	5	798.77	900.74	88.87

6	-2	5	2576.40	2672.95	129.34

8	-2	5	6469.68	5870.89	198.99

10	-2	5	3419.97	3029.17	191.67

12	-2	5	1220.17	1324.99	170.05

-13	-1	5	1279.37	1453.64	161.87

-11	-1	5	291.41	338.05	109.40

-9	-1	5	15935.04	16514.03	350.36

-7	-1	5	24105.05	24994.23	528.89

-5	-1	5	2.30	-38.41	108.22

-3	-1	5	1652.09	2233.76	84.56

-1	-1	5	736.00	865.73	43.94

1	-1	5	52.45	255.54	52.94

3	-1	5	387.86	580.61	72.99

5	-1	5	35430.54	36887.01	629.72

7	-1	5	17334.35	15089.21	335.57

9	-1	5	797.75	747.83	120.27

11	-1	5	22.46	21.38	246.01

-14	0	5	4787.99	5130.58	259.22

-12	0	5	514.02	375.98	130.78

-10	0	5	18729.79	19910.36	417.48

-8	0	5	4733.02	4936.05	168.69

-6	0	5	868.68	791.83	92.71

-4	0	5	21492.45	25828.23	437.56

-2	0	5	267.49	387.85	57.63

0	0	5	2916.51	2901.75	73.74

2	0	5	3.06	-105.55	105.55

4	0	5	31519.05	32160.05	553.14

6	0	5	851.00	939.30	97.89

8	0	5	58.47	14.70	166.35

10	0	5	8699.37	8696.56	268.11

12	0	5	3521.68	3498.26	220.91

-13	1	5	887.95	1027.61	153.51

-11	1	5	158.69	-18.04	191.07

-9	1	5	886.58	1086.45	114.59

-7	1	5	1491.25	1795.19	117.28

-5	1	5	4027.97	4541.68	132.09

-3	1	5	6292.88	7682.47	173.74

-1	1	5	27.34	0.00	52.94

1	1	5	3696.46	4592.07	96.49

3	1	5	883.22	927.17	83.86

5	1	5	1640.92	1616.18	104.93

7	1	5	282.58	361.94	90.86

9	1	5	4866.55	4561.20	190.56

11	1	5	1118.77	1104.99	151.01

-14	2	5	6.72	-149.64	149.64

-12	2	5	1.90	41.92	180.37

-10	2	5	1589.48	1840.01	141.33

-8	2	5	2.20	26.39	165.68

-6	2	5	241.27	374.30	86.18

-4	2	5	99.33	150.32	69.98

-2	2	5	3833.13	4408.68	142.48

0	2	5	1070.45	1520.72	79.69

2	2	5	274.20	302.50	46.59

4	2	5	4177.71	4317.30	139.44

6	2	5	1438.88	1655.12	113.60

8	2	5	454.14	480.37	100.05

10	2	5	9.60	-78.50	205.93

12	2	5	833.26	995.86	154.17

-13	3	5	524.77	-48.27	299.65

-11	3	5	325.28	333.54	120.42

-9	3	5	265.95	125.10	207.44

-7	3	5	2107.72	2385.36	136.68

-5	3	5	7641.56	7911.48	225.56

-3	3	5	1634.91	1939.44	99.59

-1	3	5	978.53	1189.00	83.37

1	3	5	864.32	945.88	81.36

3	3	5	2606.28	2596.83	82.35

5	3	5	6430.82	6047.31	175.28

7	3	5	4100.13	3865.10	163.14

9	3	5	7369.50	6885.23	234.78

11	3	5	867.23	885.29	146.66

-12	4	5	1760.60	1817.43	182.76

-10	4	5	16.17	-18.71	122.09

-8	4	5	140.91	15.03	107.89

-6	4	5	2570.04	2603.69	141.37

-4	4	5	2520.95	2697.61	128.68

-2	4	5	6080.09	6910.67	200.91

0	4	5	31.05	169.02	72.82

2	4	5	2540.23	2794.80	120.66

4	4	5	356.87	472.40	63.50

6	4	5	5983.39	5813.35	186.61

8	4	5	628.77	683.50	110.91

10	4	5	26.17	41.92	214.11

12	4	5	2150.53	2744.89	201.48

-11	5	5	307.26	87.02	159.84

-9	5	5	2351.44	2389.09	173.26

-7	5	5	508.67	689.00	111.41

-5	5	5	2664.81	3033.70	150.06

-3	5	5	31.31	43.09	153.32

-1	5	5	0.18	-44.09	76.99

1	5	5	467.73	611.17	90.20

3	5	5	139.16	46.60	149.98

5	5	5	11845.13	11287.50	214.03

7	5	5	976.89	939.12	120.94

9	5	5	5254.44	5014.17	216.97

11	5	5	6565.59	6829.63	282.69

-12	6	5	1880.66	2174.27	201.81

-10	6	5	5031.39	5274.77	239.18

-8	6	5	52.11	-47.27	116.24

-6	6	5	10420.11	10728.94	312.93

-4	6	5	750.90	699.73	111.08

-2	6	5	4158.04	4440.30	164.33

0	6	5	1422.25	1722.46	115.94

2	6	5	15264.78	16773.24	489.62

4	6	5	33100.61	34381.13	713.32

6	6	5	4292.85	4495.13	127.91

8	6	5	7055.03	6811.20	237.43

10	6	5	428.58	452.64	142.97

-11	7	5	81.04	-74.15	260.54

-9	7	5	6319.99	6721.31	258.79

-7	7	5	16905.66	17453.54	428.63

-5	7	5	16391.62	17875.83	400.38

-3	7	5	32568.45	35437.29	736.75

-1	7	5	709.15	923.05	105.74

1	7	5	81441.41	86305.01	1112.47

3	7	5	14581.75	14972.11	351.55

5	7	5	8158.03	8367.99	233.33

7	7	5	1588.16	1514.39	105.66

9	7	5	259.95	342.73	127.27

-10	8	5	1958.21	2162.45	198.97

-8	8	5	1263.02	1544.85	153.52

-6	8	5	28099.28	29292.49	782.31

-4	8	5	428.59	556.37	116.92

-2	8	5	5399.05	5991.51	199.45

0	8	5	267.36	250.70	108.06

2	8	5	885.71	808.65	113.76

4	8	5	1850.06	2126.28	146.85

6	8	5	14962.44	16440.37	424.76

8	8	5	3091.86	3368.97	142.91

10	8	5	1.06	129.27	208.60

-9	9	5	1926.49	2283.89	197.97

-7	9	5	667.61	1101.24	148.32

-5	9	5	596.22	671.46	129.62

-3	9	5	81.76	52.44	198.25

-1	9	5	9918.56	10417.48	321.40

1	9	5	215.41	393.00	106.22

3	9	5	11926.26	11307.74	344.58

5	9	5	522.46	726.24	132.62

7	9	5	84.70	59.12	125.93

9	9	5	772.32	852.96	112.04

-8	10	5	56.19	-124.93	287.93

-6	10	5	759.97	816.46	164.03

-4	10	5	2175.06	2221.89	186.79

-2	10	5	2.87	19.21	194.57

0	10	5	18.76	-131.94	210.60

2	10	5	2441.09	2520.07	170.09

4	10	5	1190.57	1059.07	156.86

6	10	5	624.34	773.51	143.81

8	10	5	1086.86	786.76	186.08

-7	11	5	9.56	102.88	264.72

-5	11	5	2.06	-187.39	247.85

-3	11	5	159.64	58.46	146.81

-1	11	5	4427.37	4241.41	208.74

1	11	5	1401.88	1426.11	151.35

3	11	5	924.75	1206.68	162.53

5	11	5	38.72	189.56	128.27

7	11	5	10.54	132.28	240.83

-4	12	5	6285.90	5944.27	279.67

-2	12	5	2779.21	2681.84	197.49

0	12	5	420.47	367.12	151.66

2	12	5	875.69	1200.32	159.52

4	12	5	19.44	59.29	126.60

-1	13	5	234.95	158.17	273.91

1	13	5	654.11	421.92	165.36

-5	-15	6	1271.31	1342.70	176.73

-3	-15	6	16.58	24.55	248.85

-1	-15	6	672.93	743.12	156.51

1	-15	6	4517.20	4548.27	253.53

-8	-14	6	3.13	144.13	113.40

-6	-14	6	124.78	70.65	234.16

-4	-14	6	19.34	185.72	135.11

-2	-14	6	2747.08	2785.30	191.81

0	-14	6	32.99	154.32	142.30

2	-14	6	3745.06	3805.37	233.62

4	-14	6	376.07	433.26	179.55

-9	-13	6	240.25	-74.16	267.57

-7	-13	6	986.60	946.44	156.18

-5	-13	6	5660.35	5263.83	222.16

-3	-13	6	35.27	249.02	111.57

-1	-13	6	1245.28	1529.82	162.70

1	-13	6	126.82	-182.38	265.06

3	-13	6	183.39	-65.64	259.55

5	-13	6	1426.81	1515.30	189.77

-10	-12	6	822.09	1171.41	153.00

-8	-12	6	6270.34	5939.95	245.92

-6	-12	6	809.43	869.59	127.62

-4	-12	6	2587.99	2343.57	160.57

-2	-12	6	588.24	612.67	129.11

0	-12	6	4.45	17.70	184.05

2	-12	6	1830.47	1837.37	169.24

4	-12	6	85.93	-228.98	289.10

6	-12	6	1712.74	1826.43	218.01

-11	-11	6	1348.93	1325.13	124.04

-9	-11	6	4790.35	4579.62	215.61

-7	-11	6	28.53	92.69	108.73

-5	-11	6	2722.85	2452.78	159.07

-3	-11	6	5441.01	5181.60	196.94

-1	-11	6	104.87	77.50	189.06

1	-11	6	3.86	-91.69	116.91

3	-11	6	2959.46	3215.81	193.50

5	-11	6	989.57	1062.38	163.37

7	-11	6	5550.14	5904.33	266.61

-12	-10	6	21.15	-25.05	227.81

-10	-10	6	7.66	138.83	102.15

-8	-10	6	6785.78	5998.85	219.21

-6	-10	6	1355.58	1485.12	128.47

-4	-10	6	5593.69	5435.17	186.26

-2	-10	6	4829.76	4829.83	180.21

0	-10	6	23304.51	23803.16	623.13

2	-10	6	22394.19	24190.05	663.81

4	-10	6	10161.73	10924.35	347.00

6	-10	6	25.90	-20.04	228.48

8	-10	6	2885.73	2811.22	212.53

-13	-9	6	10.90	-155.16	268.56

-11	-9	6	2932.33	3079.30	192.82

-9	-9	6	8624.66	7738.68	171.51

-7	-9	6	19708.00	16806.24	386.21

-5	-9	6	26972.61	25313.65	608.88

-3	-9	6	7336.42	6871.49	231.51

-1	-9	6	32575.32	32320.59	658.61

1	-9	6	28482.77	30811.62	673.85

3	-9	6	1763.13	1803.36	146.35

5	-9	6	4756.33	4823.06	206.60

7	-9	6	7985.52	7395.34	270.91

9	-9	6	3496.07	3634.43	224.42

-12	-8	6	1355.69	1364.62	166.71

-10	-8	6	4225.55	3861.75	196.71

-8	-8	6	6365.87	6091.52	145.48

-6	-8	6	521.36	476.54	100.55

-4	-8	6	1609.65	1481.11	111.77

-2	-8	6	819.58	880.67	99.39

0	-8	6	5764.18	5866.16	177.61

2	-8	6	518.36	432.11	110.24

4	-8	6	2107.52	2268.48	145.70

6	-8	6	11.64	17.04	220.63

8	-8	6	653.26	765.50	149.49

10	-8	6	392.81	-49.27	293.63

-13	-7	6	3140.99	3412.85	214.04

-11	-7	6	586.02	490.57	139.30

-9	-7	6	122.09	-16.03	100.71

-7	-7	6	542.66	590.19	116.92

-5	-7	6	4228.83	4200.34	148.96

-3	-7	6	538.52	674.83	87.19

-1	-7	6	4734.55	4872.22	152.84

1	-7	6	2035.49	2333.34	126.49

3	-7	6	3.16	8.02	97.04

5	-7	6	542.02	597.30	120.93

7	-7	6	739.78	830.50	127.11

9	-7	6	4736.54	4677.34	226.81

11	-7	6	44.11	-51.44	265.05

-14	-6	6	107.63	93.53	142.63

-12	-6	6	7605.78	7329.18	256.67

-10	-6	6	1295.86	1433.97	138.15

-8	-6	6	29255.11	28043.25	636.38

-6	-6	6	1867.33	1603.40	78.51

-4	-6	6	9562.71	9704.66	236.42

-2	-6	6	2174.28	2480.68	107.62

0	-6	6	5401.21	5822.81	148.70

2	-6	6	12673.94	14054.71	412.50

4	-6	6	4742.64	5025.35	173.37

6	-6	6	15088.91	14043.59	359.28

8	-6	6	374.40	376.81	118.42

10	-6	6	162.61	350.40	140.13

-13	-5	6	289.10	179.71	132.28

-11	-5	6	9295.85	9692.55	268.31

-9	-5	6	3642.94	3533.00	160.11

-7	-5	6	2423.17	2510.75	127.17

-5	-5	6	4215.18	4251.13	96.32

-3	-5	6	12080.52	13125.01	347.14

-1	-5	6	75333.41	85966.83	829.18

1	-5	6	8.85	-91.52	129.27

3	-5	6	6791.09	7045.82	214.48

5	-5	6	7309.37	6902.32	198.39

7	-5	6	0.54	31.06	195.07

9	-5	6	4784.83	4787.19	223.97

11	-5	6	6783.36	6759.81	273.51

-14	-4	6	553.01	887.92	147.99

-12	-4	6	350.13	209.95	123.76

-10	-4	6	8420.64	8437.71	289.05

-8	-4	6	1676.17	1708.66	121.96

-6	-4	6	8881.50	9001.82	234.35

-4	-4	6	1018.39	1109.09	56.62

-2	-4	6	3303.20	4063.95	115.03

0	-4	6	2471.74	2850.92	102.80

2	-4	6	2543.49	2874.26	113.65

4	-4	6	17593.95	18792.38	463.94

6	-4	6	184.81	242.85	102.72

8	-4	6	2115.17	2022.29	155.88

10	-4	6	10.33	-104.88	219.12

12	-4	6	3.58	103.05	249.69

-13	-3	6	251.18	211.78	126.27

-11	-3	6	1414.36	1307.70	139.82

-9	-3	6	290.27	505.58	93.03

-7	-3	6	90.10	86.35	157.16

-5	-3	6	1536.85	1645.98	93.40

-3	-3	6	1324.11	1387.89	56.23

-1	-3	6	489.58	625.91	65.31

1	-3	6	1774.54	2131.01	91.91

3	-3	6	4655.48	4770.23	139.97

5	-3	6	1130.20	1104.42	107.92

7	-3	6	578.80	442.97	115.09

9	-3	6	1568.93	1590.56	135.99

11	-3	6	1750.58	1786.18	167.23

-14	-2	6	84.30	122.59	223.30

-12	-2	6	2388.75	2351.47	173.43

-10	-2	6	1162.99	1008.65	121.95

-8	-2	6	1691.56	1716.03	122.97

-6	-2	6	2632.18	2638.31	123.17

-4	-2	6	153.01	153.16	60.29

-2	-2	6	7567.30	8339.37	174.73

0	-2	6	10.65	57.62	96.03

2	-2	6	4366.64	4870.11	153.36

4	-2	6	11223.20	11693.46	258.28

6	-2	6	3026.59	3060.00	145.23

8	-2	6	10313.86	9942.14	252.67

10	-2	6	35.38	40.42	217.62

12	-2	6	784.31	149.83	299.66

-13	-1	6	292.23	109.90	136.12

-11	-1	6	284.73	-105.39	182.55

-9	-1	6	477.17	563.56	96.21

-7	-1	6	6248.03	6681.11	214.60

-5	-1	6	486.81	580.79	76.00

-3	-1	6	8520.72	9637.56	273.54

-1	-1	6	387.50	557.58	43.52

1	-1	6	2095.09	2537.59	98.44

3	-1	6	981.51	1133.00	87.54

5	-1	6	1.86	-32.73	150.15

7	-1	6	8480.25	7858.12	263.15

9	-1	6	4231.42	4128.73	199.89

11	-1	6	1944.52	2004.93	174.41

-14	0	6	1795.10	1943.21	191.95

-12	0	6	0.63	20.21	227.31

-10	0	6	0.64	111.57	187.72

-8	0	6	5276.67	4883.29	170.88

-6	0	6	462.50	418.08	90.20

-4	0	6	5581.49	5952.52	173.49

-2	0	6	11739.80	13705.81	322.48

0	0	6	782.88	772.17	58.79

2	0	6	26.61	-123.09	123.09

4	0	6	1628.30	1789.79	109.44

6	0	6	1810.49	1866.93	125.31

8	0	6	3546.09	3677.85	164.11

10	0	6	563.95	517.46	129.45

12	0	6	528.72	497.74	163.85

-13	1	6	11.06	-252.86	252.86

-11	1	6	740.95	830.50	130.12

-9	1	6	158.03	146.14	102.55

-7	1	6	1882.50	2190.81	126.98

-5	1	6	14946.44	16879.07	416.85

-3	1	6	107.18	64.47	67.48

-1	1	6	54.67	-109.73	109.73

1	1	6	1.99	-0.48	71.22

3	1	6	119.68	314.83	75.66

5	1	6	4883.29	5038.55	162.02

7	1	6	3939.12	3754.83	161.63

9	1	6	4478.76	4000.67	192.38

11	1	6	2071.49	2392.72	184.27

-14	2	6	245.80	391.83	149.98

-12	2	6	2247.79	2517.44	184.28

-10	2	6	317.25	303.65	112.07

-8	2	6	1334.91	1610.11	114.27

-6	2	6	497.14	650.09	99.22

-4	2	6	1951.59	2222.45	115.13

-2	2	6	21102.38	25071.96	466.21

0	2	6	2783.86	3600.82	114.17

2	2	6	11022.13	12057.49	175.07

4	2	6	16306.08	17047.76	454.86

6	2	6	12247.70	12185.08	308.07

8	2	6	12979.32	11903.52	347.18

10	2	6	185.49	125.10	210.78

12	2	6	1577.79	1750.70	183.09

-13	3	6	17208.75	17260.09	518.38

-11	3	6	6499.90	6643.05	257.97

-9	3	6	19884.94	21587.82	618.99

-7	3	6	3378.65	3328.55	156.43

-5	3	6	79739.30	88716.87	1007.41

-3	3	6	48963.92	58611.20	764.04

-1	3	6	39477.97	45365.87	650.15

1	3	6	52780.91	60113.79	769.69

3	3	6	9262.71	10490.78	182.51

5	3	6	83644.28	83407.95	1056.30

7	3	6	766.68	687.69	109.74

9	3	6	2251.59	2321.01	159.89

11	3	6	2006.37	1635.22	179.26

-12	4	6	16325.45	17856.83	498.25

-10	4	6	360.07	173.54	133.12

-8	4	6	3443.23	4103.45	179.65

-6	4	6	14735.45	17191.94	508.26

-4	4	6	17886.06	20756.20	509.98

-2	4	6	76654.68	88283.49	978.23

0	4	6	5782.73	6171.04	162.40

2	4	6	16378.38	17123.91	462.74

4	4	6	1878.35	2430.04	113.70

6	4	6	10.40	-59.79	156.66

8	4	6	591.96	565.23	113.91

10	4	6	38.78	110.73	222.63

-11	5	6	20.73	-156.66	244.34

-9	5	6	3346.53	4149.77	193.84

-7	5	6	18.77	-62.63	159.50

-5	5	6	1060.28	925.79	117.27

-3	5	6	10708.39	11590.04	290.29

-1	5	6	1316.82	1671.14	114.61

1	5	6	1160.71	1457.41	114.27

3	5	6	12763.45	12821.83	308.80

5	5	6	1073.41	1348.85	79.36

7	5	6	311.47	316.51	108.40

9	5	6	584.16	708.37	130.62

11	5	6	816.08	604.66	169.20

-12	6	6	11.06	-313.99	313.99

-10	6	6	330.25	458.98	149.82

-8	6	6	19.66	-18.54	202.09

-6	6	6	1088.36	1158.14	136.81

-4	6	6	2142.50	2071.18	135.67

-2	6	6	2654.02	2963.79	144.38

0	6	6	2.16	77.33	88.68

2	6	6	226.73	235.50	94.53

4	6	6	2933.10	3021.62	153.40

6	6	6	697.96	591.16	84.69

8	6	6	37.42	123.59	201.92

10	6	6	1334.81	1455.98	164.87

-11	7	6	1431.72	1357.10	187.76

-9	7	6	6085.65	6286.96	250.76

-7	7	6	747.87	818.64	142.65

-5	7	6	228.66	241.51	107.90

-3	7	6	2.92	115.91	90.52

-1	7	6	43.55	-43.42	168.35

1	7	6	1747.79	1865.67	135.66

3	7	6	4993.24	4785.33	183.22

5	7	6	840.31	907.35	120.10

7	7	6	677.87	725.08	89.53

9	7	6	626.55	989.31	142.31

-10	8	6	3.58	25.22	284.59

-8	8	6	1958.44	1897.51	184.27

-6	8	6	135.64	-83.68	133.61

-4	8	6	9257.31	9428.17	313.99

-2	8	6	2313.86	2521.79	156.72

0	8	6	725.64	987.68	112.42

2	8	6	6.26	-60.96	96.20

4	8	6	109.26	36.08	173.36

6	8	6	293.46	115.75	117.75

8	8	6	40.39	-1.77	137.53

-9	9	6	3887.42	3813.89	231.11

-7	9	6	8015.35	7109.25	276.41

-5	9	6	7297.23	6846.71	262.18

-3	9	6	245.96	137.12	121.93

-1	9	6	8372.92	8501.54	251.38

1	9	6	935.46	1045.17	145.66

3	9	6	3277.90	3334.05	180.97

5	9	6	1674.24	1920.49	162.55

7	9	6	2020.72	2102.17	183.44

-8	10	6	944.82	1269.14	175.05

-6	10	6	922.59	792.42	167.04

-4	10	6	308.50	-21.55	228.15

-2	10	6	3992.19	4038.96	206.06

0	10	6	1073.14	872.30	141.99

2	10	6	3288.29	3551.22	193.17

4	10	6	691.79	956.42	137.97

6	10	6	1292.31	1138.58	170.39

-5	11	6	489.90	49.11	271.58

-3	11	6	852.97	1248.25	162.36

-1	11	6	1371.79	1242.01	164.54

1	11	6	31.69	22.55	120.08

3	11	6	1838.27	1931.88	182.93

5	11	6	229.93	467.99	132.11

-4	12	6	870.17	591.64	170.54

-2	12	6	378.72	228.99	160.17

0	12	6	1630.35	1517.51	182.76

2	12	6	42.18	-102.55	237.49

-5	-15	7	2562.95	2677.89	207.84

-3	-15	7	427.76	24.55	290.12

-1	-15	7	3408.35	3304.69	215.89

1	-15	7	98.39	-67.98	168.52

-8	-14	7	340.65	618.65	140.97

-6	-14	7	0.42	-217.28	217.28

-4	-14	7	885.26	895.98	146.32

-2	-14	7	883.46	707.23	161.86

0	-14	7	818.47	780.22	162.36

2	-14	7	2008.96	1801.45	205.15

4	-14	7	5428.12	5715.50	278.13

-9	-13	7	361.55	263.73	144.64

-7	-13	7	8720.44	7944.22	277.28

-5	-13	7	17706.79	17326.34	457.39

-3	-13	7	11016.18	11194.79	377.79

-1	-13	7	5406.85	5320.53	227.17

1	-13	7	8510.02	7822.94	282.13

3	-13	7	8375.25	9991.01	311.38

5	-13	7	4073.41	4449.22	252.17

-10	-12	7	1915.09	1993.70	185.77

-8	-12	7	4484.11	4398.19	219.11

-6	-12	7	6038.61	6110.71	235.39

-4	-12	7	87.76	79.00	110.56

-2	-12	7	1928.90	2052.11	152.87

0	-12	7	119.47	107.89	191.90

2	-12	7	2.50	44.93	131.94

4	-12	7	554.03	737.93	154.84

6	-12	7	747.62	827.48	167.20

-11	-11	7	11.36	84.15	170.12

-9	-11	7	4858.10	4450.46	222.30

-7	-11	7	1183.17	1145.27	135.14

-5	-11	7	1.31	-17.04	189.89

-3	-11	7	6.85	96.53	184.72

-1	-11	7	2281.87	2204.50	158.39

1	-11	7	4678.20	4915.11	197.24

3	-11	7	4710.66	4997.17	218.29

5	-11	7	2608.20	2633.39	197.83

7	-11	7	243.70	95.70	291.12

-12	-10	7	1505.48	1561.59	177.41

-10	-10	7	607.45	599.35	97.37

-8	-10	7	12183.37	11563.87	362.66

-6	-10	7	375.50	328.54	104.89

-4	-10	7	7747.20	7677.29	221.45

-2	-10	7	11007.07	11950.77	319.18

0	-10	7	6695.08	7255.24	215.22

2	-10	7	457.74	526.64	108.23

4	-10	7	102.91	-35.24	231.32

6	-10	7	6713.48	6927.26	261.49

8	-10	7	1550.23	1518.33	193.28

-13	-9	7	2505.44	2780.27	217.36

-11	-9	7	15308.20	14884.83	447.99

-9	-9	7	43.72	-132.87	211.69

-7	-9	7	19016.96	17407.35	392.01

-5	-9	7	2633.70	2730.43	145.04

-3	-9	7	311.64	331.54	96.04

-1	-9	7	7641.07	8065.47	256.28

1	-9	7	3248.66	3778.99	164.12

3	-9	7	30385.38	34469.75	759.21

5	-9	7	1206.93	1008.47	144.83

7	-9	7	5810.69	5816.92	240.05

9	-9	7	635.99	836.82	163.19

-12	-8	7	113.28	-158.33	220.46

-10	-8	7	729.03	629.55	124.77

-8	-8	7	201.01	230.01	187.15

-6	-8	7	4483.73	4229.79	162.82

-4	-8	7	3501.68	3494.27	148.25

-2	-8	7	763.97	859.60	106.91

0	-8	7	319.04	295.30	101.38

2	-8	7	231.92	78.00	185.73

4	-8	7	36.37	10.02	110.73

6	-8	7	290.62	17.70	217.96

8	-8	7	1880.52	1641.22	190.28

10	-8	7	1027.19	729.79	186.25

-13	-7	7	1373.78	1393.68	171.39

-11	-7	7	10.38	215.45	96.53

-9	-7	7	1410.66	1481.96	125.79

-7	-7	7	32.43	13.27	109.70

-5	-7	7	4633.17	4564.23	155.82

-3	-7	7	5945.86	5785.16	208.06

-1	-7	7	1110.24	1112.95	104.41

1	-7	7	577.46	676.00	102.06

3	-7	7	5628.20	5805.96	188.11

5	-7	7	27.81	15.20	174.53

7	-7	7	171.04	170.53	121.76

9	-7	7	2790.03	2293.41	196.99

-14	-6	7	53.89	-205.43	278.92

-12	-6	7	231.59	201.76	125.10

-10	-6	7	2083.19	2142.06	152.54

-8	-6	7	12878.55	12289.58	316.29

-6	-6	7	64.55	-36.64	61.47

-4	-6	7	1679.00	1648.12	111.28

-2	-6	7	3702.42	4014.62	134.08

0	-6	7	35.96	92.36	87.52

2	-6	7	16272.06	18274.21	481.69

4	-6	7	1553.03	1873.17	126.14

6	-6	7	9668.63	9337.88	300.16

8	-6	7	8428.15	7887.47	254.88

10	-6	7	1255.77	1344.04	164.71

-13	-5	7	54.86	-15.20	130.77

-11	-5	7	83.90	110.90	175.37

-9	-5	7	1156.19	1058.77	116.94

-7	-5	7	39.38	-131.44	140.96

-5	-5	7	1564.16	1511.57	76.14

-3	-5	7	2927.15	3105.32	119.51

-1	-5	7	2362.74	2897.14	114.31

1	-5	7	1514.68	1726.45	108.77

3	-5	7	1024.17	1217.99	107.25

5	-5	7	1122.36	1308.02	120.44

7	-5	7	538.69	576.92	119.93

9	-5	7	825.30	925.71	144.99

11	-5	7	2056.40	2298.13	200.81

-14	-4	7	1304.50	1461.82	169.38

-12	-4	7	76.34	46.76	127.77

-10	-4	7	67.90	-129.10	179.54

-8	-4	7	11.58	-115.57	145.97

-6	-4	7	1134.05	1076.87	96.56

-4	-4	7	1890.01	2114.84	79.46

-2	-4	7	934.55	898.62	80.52

0	-4	7	610.40	812.50	80.68

2	-4	7	866.75	1021.36	94.38

4	-4	7	3273.12	3730.86	146.91

6	-4	7	5418.04	5552.09	191.60

8	-4	7	1921.91	1946.19	149.03

10	-4	7	1972.33	1716.59	177.26

-13	-3	7	8.33	-22.21	230.15

-11	-3	7	965.86	1065.39	126.12

-9	-3	7	4266.77	4642.18	172.33

-7	-3	7	1631.48	2039.66	115.45

-5	-3	7	8905.57	9796.02	233.37

-3	-3	7	2163.17	2432.08	70.26

-1	-3	7	2854.61	3434.74	111.16

1	-3	7	1175.49	1315.02	89.05

3	-3	7	2866.71	3108.72	128.69

5	-3	7	1891.45	1907.58	123.47

7	-3	7	2426.17	2489.13	152.72

9	-3	7	2482.92	2543.65	167.42

11	-3	7	1741.29	1429.00	182.26

-14	-2	7	354.88	356.09	149.32

-12	-2	7	3315.24	3870.10	200.36

-10	-2	7	2324.42	2510.44	142.52

-8	-2	7	6254.02	5982.98	184.96

-6	-2	7	5545.88	5572.09	197.35

-4	-2	7	47.25	272.07	58.62

-2	-2	7	48.80	-18.65	75.28

0	-2	7	3743.90	4384.61	120.89

2	-2	7	18359.09	20416.41	441.66

4	-2	7	65.80	208.27	86.01

6	-2	7	13636.20	13142.82	327.24

8	-2	7	6615.33	6631.12	220.05

10	-2	7	2947.33	2993.43	199.00

12	-2	7	817.22	940.06	165.20

-13	-1	7	373.61	411.04	145.48

-11	-1	7	15723.50	16889.76	423.34

-9	-1	7	12809.75	13739.71	332.68

-7	-1	7	1181.11	1360.69	108.76

-5	-1	7	11244.14	12871.49	376.07

-3	-1	7	1465.38	1850.67	90.90

-1	-1	7	213922.34	268366.13	1034.89

1	-1	7	24811.94	28608.99	498.84

3	-1	7	18439.35	19355.15	460.29

5	-1	7	23756.48	24890.31	575.15

7	-1	7	8227.43	7984.39	225.15

9	-1	7	12534.76	11414.41	366.18

11	-1	7	128.61	336.54	122.92

-14	0	7	327.92	25.39	278.59

-12	0	7	7760.47	7828.87	260.53

-10	0	7	8388.78	8697.21	247.38

-8	0	7	42154.18	44621.63	792.07

-6	0	7	1255.66	1663.96	114.94

-4	0	7	59709.39	68201.38	796.35

-2	0	7	97859.52	118439.90	994.39

0	0	7	53296.04	63260.71	513.70

2	0	7	20268.75	22923.10	477.76

4	0	7	114.54	310.32	83.34

6	0	7	23042.37	22726.47	592.61

8	0	7	2158.03	1984.54	144.19

10	0	7	2403.67	2264.89	180.94

12	0	7	1148.96	1018.62	173.89

-13	1	7	544.79	827.12	151.33

-11	1	7	879.79	869.10	137.97

-9	1	7	2493.20	2816.99	157.07

-7	1	7	2989.91	3127.33	147.40

-5	1	7	4385.53	4617.42	149.47

-3	1	7	51.06	171.19	66.97

-1	1	7	4267.42	4770.46	161.87

1	1	7	7142.39	7852.94	146.47

3	1	7	77.54	233.49	75.49

5	1	7	1352.42	1302.91	119.45

7	1	7	422.55	591.11	104.73

9	1	7	109.26	-117.41	219.63

11	1	7	855.94	943.91	146.16

-12	2	7	1965.05	2236.32	169.90

-10	2	7	291.24	89.52	209.45

-8	2	7	440.05	385.67	108.40

-6	2	7	571.16	445.31	103.23

-4	2	7	6116.72	6574.92	211.93

-2	2	7	9960.70	10886.57	244.99

0	2	7	865.35	938.17	87.87

2	2	7	284.00	290.16	60.17

4	2	7	3437.30	3508.42	140.40

6	2	7	562.59	423.59	104.23

8	2	7	572.12	420.58	118.42

10	2	7	258.42	-44.09	199.92

-13	3	7	1381.55	1412.05	177.07

-11	3	7	964.00	1107.97	153.17

-9	3	7	2969.74	2859.76	162.59

-7	3	7	5685.95	5854.69	194.29

-5	3	7	7317.42	7937.57	246.74

-3	3	7	3577.58	4301.30	150.27

-1	3	7	56.27	70.81	135.95

1	3	7	347.91	354.10	90.36

3	3	7	1931.22	2102.01	90.50

5	3	7	227.34	214.62	91.86

7	3	7	580.03	600.14	117.42

9	3	7	2337.07	2349.25	168.41

11	3	7	1682.46	1705.79	178.58

-12	4	7	6332.16	6382.55	278.00

-10	4	7	419.37	368.29	131.45

-8	4	7	213.14	444.77	101.38

-6	4	7	81.87	-37.75	106.39

-4	4	7	3463.57	3938.28	156.94

-2	4	7	964.38	1119.57	106.75

0	4	7	10282.30	12394.08	291.96

2	4	7	6728.71	7378.74	192.51

4	4	7	174.66	139.53	67.58

6	4	7	622.60	638.40	110.58

8	4	7	154.70	204.10	119.75

10	4	7	1567.80	1508.49	171.06

-11	5	7	9387.39	9397.54	308.74

-9	5	7	645.19	712.05	133.12

-7	5	7	32954.93	33556.72	787.05

-5	5	7	216.37	333.21	98.71

-3	5	7	9917.19	10982.45	298.73

-1	5	7	960.14	1150.96	107.58

1	5	7	251.46	104.22	166.69

3	5	7	8310.50	8633.82	271.84

5	5	7	2833.12	2960.04	114.49

7	5	7	13887.43	12839.82	386.69

9	5	7	165.94	315.83	130.27

-10	6	7	8019.90	7713.02	280.25

-8	6	7	242.99	318.67	128.61

-6	6	7	17.26	-207.26	207.26

-4	6	7	1927.83	2068.72	149.03

-2	6	7	3397.62	3632.80	159.27

0	6	7	3886.97	4300.55	172.66

2	6	7	194.19	174.54	95.37

4	6	7	10048.38	10665.79	318.57

6	6	7	34.38	2.84	125.88

8	6	7	875.68	950.77	149.50

10	6	7	1555.98	1620.56	180.42

-9	7	7	597.40	551.36	152.83

-7	7	7	270.51	270.57	135.12

-5	7	7	1686.76	1549.50	144.51

-3	7	7	179.93	-32.07	203.26

-1	7	7	17.76	-36.24	100.54

1	7	7	730.91	823.65	119.26

3	7	7	18.55	-67.81	191.90

5	7	7	718.00	615.02	132.79

7	7	7	25.84	-58.39	102.24

9	7	7	1481.44	1684.86	163.54

-8	8	7	78.10	-141.13	141.13

-6	8	7	3146.10	3293.83	195.84

-4	8	7	2595.82	2439.63	169.93

-2	8	7	3273.44	3194.60	172.96

0	8	7	25.37	-190.23	190.23

2	8	7	544.61	511.44	114.25

4	8	7	103.82	117.91	215.28

6	8	7	1261.81	1370.45	150.34

8	8	7	1774.49	1921.37	234.80

-7	9	7	3.67	-273.23	273.23

-5	9	7	5.40	-243.84	243.84

-3	9	7	8.61	86.68	120.08

-1	9	7	47.62	252.36	105.72

1	9	7	2178.24	2312.96	173.42

3	9	7	196.92	-127.77	127.77

5	9	7	1877.30	1528.44	166.89

7	9	7	537.01	783.52	138.97

-6	10	7	1324.05	866.97	170.72

-4	10	7	1124.97	1045.68	158.52

-2	10	7	2862.31	2715.34	185.13

0	10	7	553.18	525.14	151.83

2	10	7	1200.41	946.97	160.36

4	10	7	1196.55	1187.01	145.66

6	10	7	3.37	295.78	125.43

-5	11	7	3490.55	3379.71	228.25

-3	11	7	17.28	-16.53	142.80

-1	11	7	274.72	357.42	157.50

1	11	7	1164.81	1277.37	172.72

3	11	7	416.63	439.61	145.98

-5	-15	8	2343.04	2269.65	200.32

-3	-15	8	3203.59	2857.11	220.90

-1	-15	8	304.23	249.36	149.65

1	-15	8	38.51	352.90	157.49

-8	-14	8	2100.21	2060.07	197.14

-6	-14	8	2890.40	2882.23	198.50

-4	-14	8	1592.54	1729.01	175.57

-2	-14	8	3648.67	3980.32	216.40

0	-14	8	590.03	461.00	155.00

2	-14	8	2401.26	2798.14	208.84

4	-14	8	4814.62	4610.08	269.08

-9	-13	8	672.19	621.18	142.81

-7	-13	8	6257.86	5966.73	251.26

-5	-13	8	143.38	20.88	218.63

-3	-13	8	9262.98	9528.73	287.19

-1	-13	8	175.87	20.21	227.48

1	-13	8	2084.68	2205.13	177.43

3	-13	8	8428.61	8942.61	309.20

5	-13	8	2610.82	2652.85	230.57

-10	-12	8	978.90	883.80	156.51

-8	-12	8	274.80	393.67	126.27

-6	-12	8	5.70	-39.42	178.87

-4	-12	8	5640.72	5415.35	212.48

-2	-12	8	606.57	680.15	121.43

0	-12	8	6295.56	6662.67	238.25

2	-12	8	1202.76	1084.80	153.18

4	-12	8	155.19	153.66	269.57

6	-12	8	399.37	99.04	288.62

-11	-11	8	190.24	51.87	175.24

-9	-11	8	1750.99	1522.08	176.08

-7	-11	8	519.74	455.32	119.93

-5	-11	8	7.60	34.74	166.51

-3	-11	8	39.08	16.53	181.88

-1	-11	8	262.65	289.11	113.24

1	-11	8	5522.14	6132.28	224.18

3	-11	8	61.95	120.25	128.94

5	-11	8	1337.00	1722.77	176.07

7	-11	8	505.17	772.50	165.52

-12	-10	8	41.48	-75.66	226.97

-10	-10	8	934.22	870.60	100.00

-8	-10	8	2978.74	2917.68	183.31

-6	-10	8	2540.57	2439.67	149.71

-4	-10	8	2180.76	2265.47	149.04

-2	-10	8	765.95	749.50	118.60

0	-10	8	661.82	853.21	125.61

2	-10	8	5614.52	5851.53	208.81

4	-10	8	1797.28	1861.43	174.08

6	-10	8	5469.06	5389.78	247.89

8	-10	8	2606.47	2499.14	211.52

-13	-9	8	841.64	843.02	155.17

-11	-9	8	15.76	117.41	122.76

-9	-9	8	160.88	67.78	103.42

-7	-9	8	22.72	48.43	103.55

-5	-9	8	124.58	244.68	95.03

-3	-9	8	3.97	44.93	85.85

-1	-9	8	1152.57	1197.43	120.28

1	-9	8	5019.85	5517.70	190.42

3	-9	8	2829.58	3180.08	167.94

5	-9	8	5551.48	6233.09	230.19

7	-9	8	70.16	43.09	244.01

9	-9	8	124.70	59.46	160.00

-12	-8	8	419.84	511.26	137.63

-10	-8	8	343.57	304.82	114.24

-8	-8	8	520.81	803.63	88.61

-6	-8	8	44.55	-27.89	166.68

-4	-8	8	818.69	811.33	102.06

-2	-8	8	2838.35	3294.05	144.72

0	-8	8	843.20	875.64	113.26

2	-8	8	581.39	704.55	112.58

4	-8	8	3188.78	3553.29	173.80

6	-8	8	4671.15	4709.96	220.96

8	-8	8	532.88	613.49	142.31

-13	-7	8	187.32	121.59	213.45

-11	-7	8	1671.25	1748.77	157.70

-9	-7	8	1108.17	892.20	123.45

-7	-7	8	8273.29	8013.50	163.70

-5	-7	8	5178.23	6084.30	183.42

-3	-7	8	65.86	205.26	87.35

-1	-7	8	5266.10	5476.39	165.21

1	-7	8	1107.70	1140.98	119.61

3	-7	8	754.54	963.82	110.91

5	-7	8	95.67	112.07	188.73

7	-7	8	30.08	-19.21	199.25

9	-7	8	2178.14	1950.36	197.31

-14	-6	8	344.82	432.75	134.62

-12	-6	8	165.68	77.83	119.92

-10	-6	8	694.22	523.15	123.77

-8	-6	8	1485.53	1586.59	128.47

-6	-6	8	5801.33	5997.33	126.63

-4	-6	8	1328.63	1306.29	106.76

-2	-6	8	12541.62	13487.51	400.57

0	-6	8	928.50	951.86	103.40

2	-6	8	190.75	227.48	100.21

4	-6	8	378.06	584.76	105.23

6	-6	8	7456.17	7637.99	231.96

8	-6	8	877.53	991.20	159.69

10	-6	8	4452.25	4381.62	237.82

-13	-5	8	130.54	-69.31	236.66

-11	-5	8	2157.01	2071.38	155.71

-9	-5	8	985.22	845.24	125.12

-7	-5	8	16659.80	16064.43	478.50

-5	-5	8	58.46	545.72	61.52

-3	-5	8	394.66	519.30	87.19

-1	-5	8	14290.70	15945.51	418.76

1	-5	8	21905.60	25618.10	541.02

3	-5	8	50248.11	53779.49	832.14

5	-5	8	53.26	-129.60	191.73

7	-5	8	7856.21	7422.12	239.49

9	-5	8	1627.96	1580.18	184.43

11	-5	8	3321.32	2721.61	222.57

-14	-4	8	7321.88	7857.97	291.08

-12	-4	8	1084.79	1092.46	140.65

-10	-4	8	3888.58	3841.13	176.82

-8	-4	8	33601.41	32586.26	689.89

-6	-4	8	44261.62	46830.80	748.75

-4	-4	8	34690.93	37821.18	441.65

-2	-4	8	23451.77	26070.97	502.92

0	-4	8	109670.08	127204.29	1111.41

2	-4	8	40904.67	45533.50	714.48

4	-4	8	12692.57	13256.13	311.82

6	-4	8	1061.38	1384.99	129.29

8	-4	8	8874.22	8609.52	261.76

10	-4	8	12306.05	12005.36	343.35

-13	-3	8	25.55	-128.77	141.63

-11	-3	8	2502.60	2696.74	166.25

-9	-3	8	10007.87	9556.97	294.17

-7	-3	8	5955.96	6111.96	183.29

-5	-3	8	10843.06	11891.94	267.61

-3	-3	8	5634.79	6236.17	130.59

-1	-3	8	514.11	624.05	79.84

1	-3	8	5.40	0.00	82.00

3	-3	8	3084.62	3617.78	146.24

5	-3	8	1956.02	1928.94	133.16

7	-3	8	1120.64	1016.65	122.11

9	-3	8	100.96	-247.02	247.02

11	-3	8	1353.03	1015.14	169.72

-14	-2	8	488.48	219.47	153.83

-12	-2	8	3328.88	3250.80	197.18

-10	-2	8	960.51	1007.93	115.43

-8	-2	8	1.24	40.08	128.93

-6	-2	8	251.33	213.79	93.70

-4	-2	8	2507.47	2823.24	118.99

-2	-2	8	587.96	541.10	58.48

0	-2	8	19379.37	22084.10	463.27

2	-2	8	1722.85	1682.72	114.96

4	-2	8	2068.33	2137.91	125.48

6	-2	8	876.50	743.67	113.92

8	-2	8	345.56	317.51	115.58

10	-2	8	3141.72	2665.47	194.00

-13	-1	8	200.57	-23.05	244.35

-11	-1	8	2863.43	2746.51	181.96

-9	-1	8	1197.34	1163.35	127.29

-7	-1	8	1916.59	1979.09	120.47

-5	-1	8	12502.54	13170.87	393.52

-3	-1	8	415.27	561.23	77.17

-1	-1	8	516.57	545.28	135.72

1	-1	8	10604.69	12143.18	255.91

3	-1	8	1177.58	1068.01	113.43

5	-1	8	415.55	523.30	101.39

7	-1	8	524.49	422.92	110.74

9	-1	8	1577.36	1377.71	160.87

11	-1	8	436.14	507.09	144.14

-14	0	8	1384.78	1035.52	186.76

-12	0	8	10591.07	10875.35	308.32

-10	0	8	781.72	818.98	127.62

-8	0	8	28595.92	29965.15	677.69

-6	0	8	5272.87	5503.27	169.05

-4	0	8	6152.90	6191.28	206.58

-2	0	8	401.42	492.41	84.02

0	0	8	1663.06	1339.81	89.26

2	0	8	14793.33	15975.79	438.99

4	0	8	2536.48	2445.92	137.19

6	0	8	17111.74	17372.06	381.52

8	0	8	543.24	549.53	127.28

10	0	8	0.79	67.97	225.47

-13	1	8	3937.11	4050.76	228.44

-11	1	8	28.08	166.01	115.24

-9	1	8	7683.08	7927.10	228.46

-7	1	8	4580.60	5063.24	176.70

-5	1	8	728.40	1065.22	101.90

-3	1	8	33569.81	38982.70	644.02

-1	1	8	29990.00	33743.81	595.95

1	1	8	11192.05	12844.66	289.98

3	1	8	15.28	-47.27	87.18

5	1	8	13.90	-153.15	153.15

7	1	8	3228.03	3101.69	173.63

9	1	8	723.44	777.37	139.97

11	1	8	6368.51	5745.37	277.00

-12	2	8	2041.59	2025.50	177.26

-10	2	8	8590.71	8918.08	266.60

-8	2	8	1099.73	965.70	129.80

-6	2	8	8240.50	9022.78	267.01

-4	2	8	5570.43	6071.15	214.89

-2	2	8	6350.70	7261.68	218.79

0	2	8	4389.36	5093.60	158.50

2	2	8	1297.03	1178.08	81.50

4	2	8	19510.86	20042.57	559.53

6	2	8	252.12	80.34	175.37

8	2	8	697.12	581.11	122.60

10	2	8	460.39	376.47	138.46

-13	3	8	49.33	-103.72	240.50

-11	3	8	8.58	-237.66	260.04

-9	3	8	1567.15	1910.81	153.03

-7	3	8	4556.59	4461.42	181.87

-5	3	8	132.61	43.76	96.37

-3	3	8	263.04	312.67	94.03

-1	3	8	2513.11	2762.48	129.34

1	3	8	910.16	1167.49	101.40

3	3	8	5.98	53.34	108.50

5	3	8	4343.66	4527.88	182.19

7	3	8	743.64	843.69	122.44

9	3	8	841.88	834.17	154.34

-12	4	8	599.03	-74.66	308.17

-10	4	8	146.55	42.09	220.46

-8	4	8	1027.63	1045.19	137.64

-6	4	8	59.58	86.68	96.54

-4	4	8	2425.20	2479.53	141.86

-2	4	8	2356.93	2516.65	138.86

0	4	8	1160.99	1328.92	106.08

2	4	8	1257.77	1400.43	118.61

4	4	8	98.99	161.35	209.11

6	4	8	947.09	953.80	117.43

8	4	8	112.88	-21.21	238.00

10	4	8	5192.22	5307.17	254.05

-11	5	8	10.92	-121.09	206.93

-9	5	8	6.20	-82.50	197.74

-7	5	8	858.35	927.90	123.78

-5	5	8	8.23	78.16	161.67

-3	5	8	45.25	-9.69	94.70

-1	5	8	182.45	285.44	100.71

1	5	8	262.02	279.76	92.86

3	5	8	494.58	733.76	103.39

5	5	8	75.84	37.11	121.49

7	5	8	9812.29	9173.79	279.68

9	5	8	2446.12	2368.77	191.80

-10	6	8	70.77	-71.15	243.01

-8	6	8	2696.84	2647.13	187.64

-6	6	8	760.36	628.22	129.29

-4	6	8	6724.80	6814.02	221.06

-2	6	8	1782.83	1510.80	129.65

0	6	8	7.54	10.19	101.54

2	6	8	783.09	869.60	115.26

4	6	8	441.71	570.73	117.42

6	6	8	2450.35	2244.96	118.45

8	6	8	1100.07	1048.02	157.02

-9	7	8	499.13	458.82	147.15

-7	7	8	222.59	181.88	133.11

-5	7	8	2128.44	2217.06	171.58

-3	7	8	3.98	-222.46	222.46

-1	7	8	1644.66	1684.82	143.00

1	7	8	29.73	74.99	110.56

3	7	8	1469.24	1719.16	144.34

5	7	8	7299.29	7248.75	255.83

7	7	8	4904.65	4831.75	169.88

-8	8	8	2711.19	2574.71	201.33

-6	8	8	1472.67	1161.18	164.55

-4	8	8	2676.32	2615.89	185.13

-2	8	8	21556.98	21871.91	487.74

0	8	8	1989.31	2067.31	168.57

2	8	8	11187.36	12028.55	306.52

4	8	8	8490.28	8369.95	281.12

6	8	8	8635.73	9349.57	298.17

-7	9	8	783.30	1008.54	161.19

-5	9	8	24327.46	23479.34	555.02

-3	9	8	7111.02	6823.04	256.15

-1	9	8	5074.76	4794.95	226.32

1	9	8	6941.89	6839.61	258.32

3	9	8	220.53	66.97	235.33

5	9	8	7800.89	7750.47	295.12

-6	10	8	322.25	77.33	248.69

-4	10	8	505.45	225.49	158.67

-2	10	8	1666.07	1680.74	181.09

0	10	8	10474.20	10230.96	315.15

2	10	8	22.19	95.03	207.26

4	10	8	2687.68	2594.73	206.68

-3	11	8	5153.10	4500.00	245.19

-1	11	8	200.94	265.89	139.63

1	11	8	290.68	51.94	272.41

-5	-15	9	210.02	464.15	139.63

-3	-15	9	900.72	1033.12	162.69

-1	-15	9	31.98	25.39	272.07

1	-15	9	554.01	490.89	180.06

-8	-14	9	236.99	0.00	244.52

-6	-14	9	476.21	364.45	145.15

-4	-14	9	1589.27	1774.11	173.90

-2	-14	9	0.72	113.24	213.61

0	-14	9	461.48	486.88	150.82

2	-14	9	355.22	199.26	324.69

-9	-13	9	285.68	-125.60	262.06

-7	-13	9	73.92	390.15	117.75

-5	-13	9	1772.07	1622.65	167.23

-3	-13	9	9.21	-206.60	239.16

-1	-13	9	4831.12	5035.63	233.83

1	-13	9	1096.55	926.58	169.38

3	-13	9	5273.46	4984.94	261.25

5	-13	9	6552.14	6704.54	300.07

-10	-12	9	559.27	430.26	142.81

-8	-12	9	189.38	148.15	126.10

-6	-12	9	1653.76	1809.74	165.55

-4	-12	9	816.27	933.73	139.64

-2	-12	9	1269.55	1489.58	142.33

0	-12	9	196.82	333.04	127.10

2	-12	9	684.54	691.51	146.99

4	-12	9	2044.68	2034.86	201.15

6	-12	9	64.61	-280.59	287.60

-11	-11	9	1976.24	1830.77	153.45

-9	-11	9	175.21	-65.64	224.47

-7	-11	9	3832.67	3633.82	201.04

-5	-11	9	2567.67	2648.16	172.27

-3	-11	9	2101.32	2045.00	153.04

-1	-11	9	9.87	-119.25	185.72

1	-11	9	175.34	107.56	206.10

3	-11	9	139.52	428.23	130.94

5	-11	9	1346.92	1499.92	183.42

7	-11	9	88.59	-289.61	289.61

-12	-10	9	198.67	-153.16	257.71

-10	-10	9	2092.95	2042.64	130.65

-8	-10	9	8.42	114.40	186.89

-6	-10	9	1448.27	1436.18	136.15

-4	-10	9	1349.51	1578.34	126.96

-2	-10	9	1942.07	1950.09	141.51

0	-10	9	29.96	47.43	191.90

2	-10	9	974.66	959.16	131.13

4	-10	9	4462.98	4787.94	221.12

6	-10	9	14.52	-150.98	150.98

8	-10	9	2560.63	2625.58	221.04

-11	-9	9	48.71	-134.45	232.82

-9	-9	9	598.44	467.54	85.78

-7	-9	9	686.06	552.05	115.59

-5	-9	9	267.79	190.41	101.38

-3	-9	9	2277.35	2122.02	137.68

-1	-9	9	2558.34	2799.21	145.71

1	-9	9	8157.76	9476.87	299.08

3	-9	9	3421.53	3478.49	181.99

5	-9	9	5732.60	6012.12	239.56

7	-9	9	1542.99	1782.79	187.43

-12	-8	9	4248.36	4328.58	218.59

-10	-8	9	695.78	664.29	129.62

-8	-8	9	3252.45	3198.57	157.00

-6	-8	9	23705.61	23722.32	622.77

-4	-8	9	33408.13	33564.49	700.84

-2	-8	9	31334.85	33694.57	686.70

0	-8	9	11048.72	11960.84	311.18

2	-8	9	20820.89	22710.90	613.38

4	-8	9	27757.39	28039.50	732.09

6	-8	9	2024.96	1983.11	174.25

8	-8	9	2522.62	2246.68	199.32

-13	-7	9	573.98	544.34	152.50

-11	-7	9	3838.08	3682.06	194.86

-9	-7	9	3721.79	3500.37	176.65

-7	-7	9	12416.22	12217.78	263.00

-5	-7	9	29688.11	30846.67	661.09

-3	-7	9	6535.55	6945.50	187.66

-1	-7	9	3435.00	3603.86	155.27

1	-7	9	6518.07	6882.99	196.01

3	-7	9	462.04	885.75	109.90

5	-7	9	1322.38	1600.70	144.83

7	-7	9	1849.42	2058.72	171.74

9	-7	9	6075.62	5815.10	263.11

-12	-6	9	1020.53	1424.52	152.34

-10	-6	9	1184.28	1124.73	136.31

-8	-6	9	3699.97	3672.35	167.13

-6	-6	9	87.71	248.35	66.31

-4	-6	9	11913.11	12564.25	293.39

-2	-6	9	1544.01	1436.33	115.61

0	-6	9	3499.15	3942.98	157.45

2	-6	9	4396.06	4906.05	171.85

4	-6	9	247.89	532.63	100.38

6	-6	9	178.06	236.83	109.23

8	-6	9	1.63	0.00	137.29

10	-6	9	1621.09	1657.83	189.94

-13	-5	9	2760.23	2495.54	207.52

-11	-5	9	686.15	729.76	132.12

-9	-5	9	806.59	1033.47	111.41

-7	-5	9	17198.44	17658.78	513.01

-5	-5	9	668.53	606.19	67.44

-3	-5	9	1100.03	1254.77	108.25

-1	-5	9	6257.01	6586.59	173.62

1	-5	9	20532.49	22416.77	529.73

3	-5	9	3779.75	4017.32	166.31

5	-5	9	868.51	896.67	121.61

7	-5	9	909.73	991.38	128.95

9	-5	9	4.90	-229.14	229.14

-14	-4	9	14497.62	15540.52	488.86

-12	-4	9	611.84	696.01	140.47

-10	-4	9	10461.27	10942.17	339.65

-8	-4	9	14320.59	14904.28	344.67

-6	-4	9	25.41	84.18	132.11

-4	-4	9	27676.35	30209.54	1017.38

-2	-4	9	24406.73	28913.42	565.93

0	-4	9	26239.80	31112.30	590.63

2	-4	9	1078.24	1491.63	115.27

4	-4	9	21.49	-82.67	175.37

6	-4	9	10316.76	10231.84	325.94

8	-4	9	446.19	478.70	129.95

10	-4	9	2825.43	2559.04	206.35

-13	-3	9	168.00	0.00	242.68

-11	-3	9	4264.54	4560.34	209.25

-9	-3	9	9549.08	10210.94	306.34

-7	-3	9	7649.31	7633.45	199.40

-5	-3	9	6224.24	6468.60	218.44

-3	-3	9	24.44	-14.40	79.83

-1	-3	9	5458.39	5969.14	163.73

1	-3	9	469.25	525.65	92.37

3	-3	9	23699.79	27730.44	608.51

5	-3	9	9392.61	9570.01	303.84

7	-3	9	566.65	576.25	118.59

9	-3	9	9.95	153.15	120.42

-14	-2	9	867.43	1028.26	170.38

-12	-2	9	5368.27	5338.72	236.69

-10	-2	9	3119.02	3484.79	173.62

-8	-2	9	3907.89	4247.72	165.14

-6	-2	9	9898.78	10629.92	280.19

-4	-2	9	788.21	1021.99	96.05

-2	-2	9	4151.56	4781.38	122.47

0	-2	9	365.46	559.71	92.70

2	-2	9	5126.86	6400.29	213.03

4	-2	9	3888.85	4255.71	165.31

6	-2	9	1712.11	1835.05	139.67

8	-2	9	2669.68	2862.18	174.44

10	-2	9	581.70	585.27	134.79

-13	-1	9	450.93	623.84	138.30

-11	-1	9	614.24	596.30	131.62

-9	-1	9	472.30	561.88	113.08

-7	-1	9	2574.10	2388.72	138.36

-5	-1	9	5102.60	5555.82	170.05

-3	-1	9	1462.34	1741.91	112.94

-1	-1	9	1587.03	1629.87	76.16

1	-1	9	140.23	3.67	85.51

3	-1	9	182.99	124.26	92.86

5	-1	9	2823.05	3093.59	152.40

7	-1	9	1060.66	1188.52	124.28

9	-1	9	3621.80	3275.30	203.04

-12	0	9	66.76	-269.73	269.73

-10	0	9	364.57	242.69	125.77

-8	0	9	2718.25	2808.11	153.90

-6	0	9	2509.39	2648.74	139.36

-4	0	9	7.26	56.12	142.46

-2	0	9	189.97	224.81	83.68

0	0	9	1759.16	1990.94	113.78

2	0	9	7984.52	8946.21	249.63

4	0	9	420.49	489.39	103.39

6	0	9	1692.61	1683.34	132.98

8	0	9	478.97	288.45	134.62

10	0	9	1053.79	1012.09	157.18

-13	1	9	337.82	615.98	150.32

-11	1	9	1.65	-187.56	213.44

-9	1	9	3209.86	3035.00	176.80

-7	1	9	4.86	227.64	90.19

-5	1	9	783.72	806.64	109.41

-3	1	9	1502.83	1787.66	112.10

-1	1	9	1854.56	1823.24	134.17

1	1	9	352.69	412.72	67.61

3	1	9	2231.08	2247.53	138.35

5	1	9	747.98	809.63	121.27

7	1	9	3152.23	3416.06	178.46

9	1	9	3867.42	3460.56	208.05

-12	2	9	29.24	-146.47	146.47

-10	2	9	1960.49	1871.65	159.72

-8	2	9	525.43	425.42	108.07

-6	2	9	1968.00	2029.16	136.50

-4	2	9	8287.76	8815.56	258.82

-2	2	9	2748.07	2954.93	138.71

0	2	9	1209.69	1059.15	113.93

2	2	9	682.47	710.70	73.00

4	2	9	321.78	89.52	203.60

6	2	9	11.51	5.85	94.70

8	2	9	668.06	939.05	130.79

10	2	9	1289.48	1412.53	168.55

-11	3	9	710.38	534.33	154.00

-9	3	9	1928.17	2125.26	166.90

-7	3	9	352.01	359.94	110.90

-5	3	9	641.42	663.63	107.40

-3	3	9	72.80	172.36	88.18

-1	3	9	664.53	878.78	100.56

1	3	9	232.52	393.17	84.01

3	3	9	578.65	775.26	139.22

5	3	9	2988.50	3155.54	168.77

7	3	9	8729.51	8000.80	260.91

9	3	9	5472.37	4754.56	246.21

-12	4	9	6013.96	5784.66	271.13

-10	4	9	43.30	-153.65	245.34

-8	4	9	16242.02	15615.84	419.33

-6	4	9	43.21	406.51	112.07

-4	4	9	262.76	328.87	93.03

-2	4	9	9812.15	10838.85	303.71

0	4	9	10713.41	12593.46	325.02

2	4	9	21764.35	25103.59	647.81

4	4	9	2813.35	3084.48	117.55

6	4	9	11424.16	10889.31	355.90

8	4	9	4333.49	3634.26	219.27

-11	5	9	20356.43	18981.21	540.37

-9	5	9	13467.74	13147.58	428.61

-7	5	9	1059.29	1145.92	141.49

-5	5	9	19686.24	21583.17	642.55

-3	5	9	6991.82	7381.96	220.74

-1	5	9	68751.06	72768.99	1085.71

1	5	9	8110.91	8446.69	230.65

3	5	9	6580.70	6964.10	221.71

5	5	9	4177.06	4061.91	316.96

7	5	9	2698.95	2497.88	191.48

9	5	9	2678.01	2546.60	200.83

-10	6	9	124.02	-241.67	241.67

-8	6	9	12133.19	11397.10	325.12

-6	6	9	281.64	181.72	125.77

-4	6	9	3782.04	3946.08	188.68

-2	6	9	2278.85	2236.54	153.21

0	6	9	321.54	485.70	106.56

2	6	9	969.95	944.28	123.78

4	6	9	2039.04	2059.46	168.41

6	6	9	781.75	889.48	153.50

8	6	9	1954.62	1875.43	190.78

-9	7	9	427.81	324.86	156.00

-7	7	9	6.54	111.06	248.35

-5	7	9	162.76	216.46	121.09

-3	7	9	4695.21	4100.19	201.74

-1	7	9	10167.71	10292.13	280.22

1	7	9	751.74	1098.42	126.11

3	7	9	18.52	-20.21	215.62

5	7	9	2124.97	2139.81	182.44

7	7	9	324.83	424.59	102.13

-8	8	9	1529.39	1472.38	189.94

-6	8	9	565.98	682.64	135.29

-4	8	9	1573.78	1684.75	171.57

-2	8	9	485.99	260.73	137.96

0	8	9	458.94	384.16	135.79

2	8	9	323.59	228.49	139.13

4	8	9	8983.03	8707.16	288.99

6	8	9	7.74	34.24	120.08

-7	9	9	373.07	391.67	157.34

-5	9	9	5.74	-24.22	263.88

-3	9	9	5206.60	5125.66	239.69

-1	9	9	13.04	210.27	115.91

1	9	9	3072.59	3047.07	208.70

3	9	9	54.66	0.00	239.50

5	9	9	143.68	184.22	138.46

-4	10	9	3272.46	3068.48	218.39

-2	10	9	746.95	823.30	158.51

0	10	9	5796.73	6199.44	273.47

2	10	9	723.70	551.70	156.17

-5	-15	10	1870.98	2237.25	198.13

-3	-15	10	856.28	787.90	172.05

-1	-15	10	10.18	-17.20	146.14

-8	-14	10	1035.15	1124.17	154.68

-6	-14	10	1048.89	1014.93	174.39

-4	-14	10	499.88	439.78	154.33

-2	-14	10	696.20	689.00	161.85

0	-14	10	3422.15	3417.00	232.43

2	-14	10	7.91	-93.86	160.83

-9	-13	10	53.31	102.05	262.55

-7	-13	10	3496.13	3202.33	217.57

-5	-13	10	216.68	117.41	129.27

-3	-13	10	1722.57	1852.35	173.41

-1	-13	10	51.81	0.00	257.54

1	-13	10	738.05	1040.61	152.50

3	-13	10	77.35	336.37	143.30

-10	-12	10	1649.44	1606.55	160.71

-8	-12	10	624.98	590.62	153.00

-6	-12	10	365.24	387.33	129.44

-4	-12	10	6251.24	6448.09	246.09

-2	-12	10	20238.46	20871.93	485.44

0	-12	10	6196.65	6655.78	244.08

2	-12	10	3041.22	3206.68	196.17

4	-12	10	2692.30	2537.96	229.23

-11	-11	10	4416.90	4157.49	346.86

-9	-11	10	4243.43	4037.67	215.09

-7	-11	10	5151.77	5120.04	221.64

-5	-11	10	16461.25	16938.87	424.21

-3	-11	10	15677.17	16879.79	412.29

-1	-11	10	7345.26	7562.15	245.15

1	-11	10	2680.84	2597.38	185.80

3	-11	10	3546.70	3676.70	212.23

5	-11	10	3690.97	3494.36	227.10

-12	-10	10	4568.07	5192.35	248.18

-10	-10	10	24.84	99.39	108.80

-8	-10	10	3706.43	3670.33	193.85

-6	-10	10	1399.23	1482.10	139.82

-4	-10	10	1266.22	1421.11	136.48

-2	-10	10	378.76	275.09	115.58

0	-10	10	1442.53	1577.35	142.67

2	-10	10	1948.82	2073.66	156.54

4	-10	10	2052.43	2137.81	186.28

6	-10	10	115.25	23.22	222.13

-11	-9	10	707.07	825.64	146.32

-9	-9	10	2972.99	3026.99	173.78

-7	-9	10	9747.20	10204.23	266.84

-5	-9	10	1606.48	1707.05	132.48

-3	-9	10	9686.54	10050.86	302.51

-1	-9	10	2386.18	2655.87	154.89

1	-9	10	169.72	361.93	103.72

3	-9	10	26.91	106.39	113.90

5	-9	10	1008.15	1037.32	149.84

7	-9	10	7919.28	7553.38	295.63

-12	-8	10	140.51	71.48	237.16

-10	-8	10	20590.95	20172.41	482.08

-8	-8	10	772.18	783.86	97.13

-6	-8	10	11722.87	11433.07	327.73

-4	-8	10	3978.88	4293.42	173.16

-2	-8	10	1650.18	1693.57	125.47

0	-8	10	5576.33	5805.50	195.12

2	-8	10	1849.42	1960.57	151.20

4	-8	10	20988.70	21203.57	469.15

6	-8	10	1215.31	1363.76	160.53

8	-8	10	1311.93	1289.43	179.24

-13	-7	10	8499.08	8414.32	301.16

-11	-7	10	3918.77	4254.44	214.41

-9	-7	10	219.54	222.64	112.40

-7	-7	10	4863.50	4739.66	131.32

-5	-7	10	526.64	581.44	109.07

-3	-7	10	16759.26	18533.84	524.74

-1	-7	10	9.32	39.58	156.49

1	-7	10	8705.00	9416.73	282.24

3	-7	10	5944.34	6021.24	207.49

5	-7	10	920.97	860.25	142.15

7	-7	10	1286.64	1113.70	157.19

9	-7	10	3357.08	3679.25	229.42

-12	-6	10	4011.55	3950.95	218.42

-10	-6	10	1161.36	1296.78	140.15

-8	-6	10	1695.45	1976.55	141.00

-6	-6	10	2194.58	2182.40	161.41

-4	-6	10	1.12	76.16	158.66

-2	-6	10	524.29	491.24	100.72

0	-6	10	21.55	76.49	92.53

2	-6	10	2786.09	3342.62	156.24

4	-6	10	1251.62	1166.52	134.48

6	-6	10	1258.25	1271.57	143.83

8	-6	10	1033.15	1011.93	156.18

-13	-5	10	1998.30	1953.97	187.11

-11	-5	10	973.88	1046.34	142.32

-9	-5	10	508.29	304.16	112.91

-7	-5	10	2013.25	1761.01	127.31

-5	-5	10	2345.50	2645.22	97.20

-3	-5	10	193.22	473.34	83.18

-1	-5	10	130.98	189.23	90.52

1	-5	10	2157.84	2377.36	139.85

3	-5	10	1729.22	1743.71	130.15

5	-5	10	57.06	151.82	97.87

7	-5	10	610.22	733.60	132.12

9	-5	10	4144.08	3745.06	220.93

-12	-4	10	23.52	-58.62	126.60

-10	-4	10	141.97	121.59	109.73

-8	-4	10	4828.16	4790.44	187.56

-6	-4	10	589.59	639.57	106.23

-4	-4	10	12.75	20.61	76.14

-2	-4	10	84.33	-113.57	160.67

0	-4	10	2420.36	2652.95	134.85

2	-4	10	3789.52	4138.02	164.14

4	-4	10	4603.51	4844.43	184.88

6	-4	10	7652.75	7803.35	242.99

8	-4	10	66.17	43.09	206.77

10	-4	10	1695.34	1399.25	182.09

-13	-3	10	334.20	425.91	148.48

-11	-3	10	91.36	-160.67	244.34

-9	-3	10	1065.30	1035.68	125.12

-7	-3	10	6049.06	6235.05	195.64

-5	-3	10	506.93	445.98	94.37

-3	-3	10	46.26	-35.23	108.82

-1	-3	10	1189.78	1105.93	112.10

1	-3	10	4005.17	4200.07	155.46

3	-3	10	425.94	450.14	97.71

5	-3	10	2904.34	2584.72	162.09

7	-3	10	1367.20	1436.14	154.19

9	-3	10	1250.99	894.86	181.08

-12	-2	10	461.63	66.14	250.54

-10	-2	10	36.31	189.73	96.20

-8	-2	10	4243.56	4146.22	172.33

-6	-2	10	2253.02	2336.10	136.51

-4	-2	10	40.54	-172.19	172.19

-2	-2	10	16329.46	17612.14	352.55

0	-2	10	136.11	212.28	87.68

2	-2	10	711.93	897.83	107.24

4	-2	10	339.05	134.12	201.60

6	-2	10	3536.93	3506.25	176.47

8	-2	10	14.79	-229.14	229.14

10	-2	10	134.82	178.88	143.80

-13	-1	10	144.73	-49.27	246.52

-11	-1	10	2738.41	2425.59	189.48

-9	-1	10	543.58	598.30	114.75

-7	-1	10	3224.02	3501.29	159.43

-5	-1	10	5269.21	5990.95	179.74

-3	-1	10	2152.31	2337.48	130.33

-1	-1	10	156.57	300.21	64.03

1	-1	10	2363.10	2414.08	134.18

3	-1	10	118.52	306.81	89.69

5	-1	10	882.80	1082.92	122.94

7	-1	10	5267.40	5188.06	223.66

9	-1	10	6007.09	5427.97	253.25

-12	0	10	58.57	68.81	214.11

-10	0	10	376.08	116.08	211.79

-8	0	10	5413.87	5504.47	198.77

-6	0	10	1012.55	850.44	111.75

-4	0	10	3809.72	4087.14	161.13

-2	0	10	1062.60	1443.00	120.11

0	0	10	7434.30	8141.33	233.11

2	0	10	12218.46	13517.60	324.65

4	0	10	14565.30	15539.47	369.43

6	0	10	6367.66	6266.10	224.37

8	0	10	468.04	785.19	128.61

10	0	10	6509.02	5626.25	277.67

-13	1	10	1769.55	1630.13	183.59

-11	1	10	6300.46	5797.00	249.26

-9	1	10	990.74	1002.42	134.13

-7	1	10	47862.16	49491.82	912.50

-5	1	10	10865.62	12097.08	316.84

-3	1	10	12404.09	13371.48	313.63

-1	1	10	35917.96	41779.71	750.04

1	1	10	43399.19	47820.40	587.58

3	1	10	39199.20	41783.29	818.07

5	1	10	40.80	-194.57	194.57

7	1	10	9043.71	8856.15	275.97

9	1	10	2410.83	2411.70	186.29

-12	2	10	141.02	49.27	251.69

-10	2	10	2068.03	1922.12	167.57

-8	2	10	11019.97	10482.81	345.20

-6	2	10	13027.24	13492.63	348.56

-4	2	10	8519.94	9775.18	286.91

-2	2	10	3587.34	4133.93	163.79

0	2	10	14331.57	15099.31	350.73

2	2	10	174.45	137.60	92.69

4	2	10	253.87	394.50	97.04

6	2	10	31.89	317.33	116.74

8	2	10	1141.45	1068.57	159.19

-11	3	10	1095.61	852.08	169.55

-9	3	10	1262.68	1157.14	157.53

-7	3	10	2346.74	2451.08	157.06

-5	3	10	0.91	10.52	104.88

-3	3	10	18.17	58.96	172.02

-1	3	10	13156.22	14414.68	350.12

1	3	10	4617.80	4518.15	179.36

3	3	10	5058.42	5228.05	184.13

5	3	10	274.61	94.37	216.13

7	3	10	134.44	319.50	108.73

9	3	10	1071.41	980.86	171.22

-10	4	10	313.88	46.26	255.54

-8	4	10	635.51	585.61	140.31

-6	4	10	409.73	184.73	123.93

-4	4	10	9143.32	9696.03	257.46

-2	4	10	742.34	732.62	116.26

0	4	10	441.07	387.67	107.57

2	4	10	352.60	535.15	113.41

4	4	10	1500.72	1775.50	107.05

6	4	10	63.55	85.51	213.95

8	4	10	1854.70	1529.93	179.09

-9	5	10	350.46	397.68	139.80

-7	5	10	1862.92	1548.85	158.71

-5	5	10	1769.47	1876.29	149.86

-3	5	10	1597.73	1717.55	140.66

-1	5	10	6.50	107.06	103.38

1	5	10	6515.41	6514.50	225.89

3	5	10	1418.48	1585.33	151.52

5	5	10	392.22	171.24	119.37

7	5	10	61.16	-32.23	132.61

-10	6	10	2834.95	3127.76	230.74

-8	6	10	992.20	863.59	155.35

-6	6	10	17781.18	16878.62	456.89

-4	6	10	296.64	226.31	120.42

-2	6	10	835.53	747.82	136.47

0	6	10	907.49	1036.31	143.99

2	6	10	588.24	530.82	127.94

4	6	10	3014.96	3052.44	198.17

6	6	10	3027.66	3087.02	222.06

-7	7	10	6027.39	5874.96	259.27

-5	7	10	126.98	87.02	134.11

-3	7	10	12579.62	12496.77	392.59

-1	7	10	3176.81	3506.06	194.34

1	7	10	5780.90	5735.30	239.55

3	7	10	228.42	331.87	119.08

5	7	10	3176.67	3252.28	198.84

-6	8	10	310.00	-73.66	258.72

-4	8	10	2769.02	2829.39	199.16

-2	8	10	694.91	638.23	150.33

0	8	10	316.99	476.85	133.62

2	8	10	380.28	239.68	136.79

4	8	10	2134.12	2513.50	181.60

-5	9	10	19.00	137.12	149.48

-3	9	10	661.44	681.31	155.50

-1	9	10	338.21	279.26	147.31

1	9	10	331.96	626.50	142.47

3	9	10	18.57	-104.88	243.34

-3	-15	11	4887.41	5475.70	268.41

-6	-14	11	98.01	397.00	136.95

-4	-14	11	4818.86	4811.91	249.03

-2	-14	11	619.59	559.88	149.32

0	-14	11	297.42	533.63	161.68

2	-14	11	1497.17	1462.18	200.79

-7	-13	11	1541.55	1554.25	181.25

-5	-13	11	571.35	560.21	146.48

-3	-13	11	3896.79	4333.43	222.76

-1	-13	11	3023.69	3120.92	210.70

1	-13	11	5245.16	5602.86	273.62

3	-13	11	3703.09	4104.22	255.67

-10	-12	11	4675.07	4622.87	249.69

-8	-12	11	149.08	93.36	122.09

-6	-12	11	3412.47	3599.39	197.35

-4	-12	11	2878.79	2807.45	191.82

-2	-12	11	10096.01	10368.04	308.30

0	-12	11	823.83	745.48	145.65

2	-12	11	271.67	97.04	156.33

4	-12	11	6332.44	6121.71	289.37

-11	-11	11	4685.28	5085.55	173.96

-9	-11	11	6012.60	5994.54	247.07

-7	-11	11	989.65	1071.73	150.34

-5	-11	11	2266.82	2345.24	168.25

-3	-11	11	5565.57	5360.26	221.33

-1	-11	11	1924.87	2020.51	161.39

1	-11	11	13541.35	13449.17	408.74

3	-11	11	514.04	914.81	142.31

5	-11	11	4103.98	3707.60	232.29

-10	-10	11	203.08	175.28	324.02

-8	-10	11	349.86	401.86	126.94

-6	-10	11	19.60	0.00	187.56

-4	-10	11	255.20	240.01	109.90

-2	-10	11	604.99	577.26	119.43

0	-10	11	889.38	674.50	120.44

2	-10	11	838.85	919.04	149.16

4	-10	11	71.62	-236.66	264.39

6	-10	11	350.61	277.76	154.50

-11	-9	11	170.13	-118.08	259.55

-9	-9	11	485.09	505.37	83.48

-7	-9	11	790.86	749.66	126.28

-5	-9	11	36.18	128.60	102.38

-3	-9	11	394.65	515.11	104.22

-1	-9	11	1144.18	1207.42	129.13

1	-9	11	2151.56	2422.44	158.39

3	-9	11	52.63	-75.99	193.90

5	-9	11	411.93	663.25	141.64

7	-9	11	2156.75	2039.54	199.64

-12	-8	11	2980.74	2814.24	200.50

-10	-8	11	1057.43	1012.10	148.17

-8	-8	11	650.35	731.71	90.29

-6	-8	11	849.49	788.59	121.44

-4	-8	11	2507.91	2438.21	144.70

-2	-8	11	632.36	568.92	111.58

0	-8	11	311.92	46.27	194.42

2	-8	11	4137.55	4372.76	189.70

4	-8	11	6644.70	6494.24	245.61

6	-8	11	6592.04	6428.83	266.82

8	-8	11	1071.06	961.81	180.57

-13	-7	11	632.62	752.80	138.13

-11	-7	11	168.15	88.02	233.16

-9	-7	11	70.19	143.63	103.55

-7	-7	11	4018.78	4245.44	129.69

-5	-7	11	104.26	129.10	88.85

-3	-7	11	516.16	437.45	106.40

-1	-7	11	4991.15	5619.81	189.24

1	-7	11	85.49	92.19	180.38

3	-7	11	790.33	619.71	127.78

5	-7	11	270.04	294.96	123.76

7	-7	11	2416.14	2346.06	198.32

-12	-6	11	1048.62	1027.30	176.73

-10	-6	11	501.84	635.87	126.61

-8	-6	11	3083.67	2894.25	159.92

-6	-6	11	108.69	96.56	81.04

-4	-6	11	2524.81	2844.34	150.05

-2	-6	11	971.93	1262.37	118.27

0	-6	11	9.91	14.03	169.19

2	-6	11	220.29	246.86	105.39

4	-6	11	7721.07	8060.31	245.84

6	-6	11	364.46	334.71	130.95

8	-6	11	2636.94	2664.40	205.01

-13	-5	11	458.50	25.22	263.06

-11	-5	11	2568.23	2492.85	184.12

-9	-5	11	748.61	683.34	126.28

-7	-5	11	6202.84	6630.73	207.00

-5	-5	11	3767.67	4176.25	280.46

-3	-5	11	961.38	1196.89	114.59

-1	-5	11	754.50	886.65	107.41

1	-5	11	185.85	-28.23	194.41

3	-5	11	2394.52	2766.30	157.06

5	-5	11	367.36	293.46	129.78

7	-5	11	727.86	561.90	142.31

9	-5	11	3089.99	3181.19	217.72

-12	-4	11	357.15	68.65	213.46

-10	-4	11	1654.49	1784.53	139.49

-8	-4	11	1323.94	1275.62	130.13

-6	-4	11	653.45	573.77	106.57

-4	-4	11	591.10	635.01	71.39

-2	-4	11	395.59	551.53	102.72

0	-4	11	1859.04	2064.75	132.99

2	-4	11	132.37	294.95	102.05

4	-4	11	16564.43	17558.38	406.04

6	-4	11	3333.85	3591.75	190.16

8	-4	11	3368.50	3250.06	205.20

-13	-3	11	13230.18	12903.52	369.31

-11	-3	11	2530.91	2550.65	182.62

-9	-3	11	311.76	182.89	109.23

-7	-3	11	4553.24	4807.59	182.03

-5	-3	11	16569.14	17621.36	512.44

-3	-3	11	44733.46	50760.57	584.66

-1	-3	11	3327.27	3829.98	160.28

1	-3	11	30649.01	33490.68	707.48

3	-3	11	19529.58	20606.08	593.56

5	-3	11	17031.03	17311.40	419.93

7	-3	11	1790.94	1736.76	168.90

9	-3	11	61.40	25.05	128.60

-12	-2	11	5482.29	5233.51	235.52

-10	-2	11	3381.66	2919.84	194.68

-8	-2	11	5442.78	5457.63	200.28

-6	-2	11	34926.33	37759.77	759.34

-4	-2	11	33776.39	38696.83	737.79

-2	-2	11	20352.62	22468.68	396.39

0	-2	11	4919.63	5603.33	186.41

2	-2	11	14421.78	15389.65	359.08

4	-2	11	4384.10	4674.04	189.04

6	-2	11	18.46	-77.33	213.61

8	-2	11	4976.10	4467.29	230.65

-13	-1	11	9.26	102.38	248.18

-11	-1	11	303.23	459.48	127.60

-9	-1	11	3731.97	3613.61	181.49

-7	-1	11	1093.72	1074.28	119.10

-5	-1	11	77.80	318.83	85.35

-3	-1	11	3904.06	4279.51	167.32

-1	-1	11	323.63	361.52	70.03

1	-1	11	4474.17	4416.44	174.18

3	-1	11	8736.96	9147.28	243.90

5	-1	11	378.90	575.90	115.75

7	-1	11	656.71	525.15	136.13

9	-1	11	893.22	1022.42	159.52

-12	0	11	1830.39	1762.80	193.62

-10	0	11	45.36	-213.28	213.28

-8	0	11	369.35	453.97	116.75

-6	0	11	2021.93	2032.49	145.02

-4	0	11	6143.99	6825.97	199.66

-2	0	11	681.75	662.47	105.57

0	0	11	2572.72	2795.92	104.72

2	0	11	2278.56	2370.78	141.35

4	0	11	1560.67	1661.57	138.49

6	0	11	326.59	292.62	133.62

8	0	11	59.78	-46.60	247.02

-11	1	11	12167.10	11784.35	328.95

-9	1	11	17.68	-98.54	181.54

-7	1	11	10733.56	11118.13	328.47

-5	1	11	7.43	-185.39	185.39

-3	1	11	498.32	445.80	109.91

-1	1	11	31.39	-213.28	213.28

1	1	11	4974.79	5258.84	135.71

3	1	11	1111.93	999.44	124.12

5	1	11	1764.41	1660.94	155.87

7	1	11	3813.89	3643.36	212.57

9	1	11	508.97	423.24	152.83

-12	2	11	654.62	610.33	166.86

-10	2	11	1442.84	1464.03	161.37

-8	2	11	2285.85	2143.59	163.90

-6	2	11	5952.39	6283.12	219.52

-4	2	11	2762.33	2893.49	159.58

-2	2	11	15084.99	16333.93	371.83

0	2	11	11460.85	11935.74	327.71

2	2	11	56.24	58.81	92.31

4	2	11	169.53	-18.37	174.03

6	2	11	845.11	1048.32	143.82

8	2	11	1894.20	1997.20	182.93

-11	3	11	117.28	125.10	227.81

-9	3	11	27063.05	25208.86	564.02

-7	3	11	22.91	38.25	195.07

-5	3	11	12196.16	12683.01	355.83

-3	3	11	1142.87	1310.49	127.12

-1	3	11	245.40	-86.18	110.57

1	3	11	3580.95	3939.84	180.82

3	3	11	2094.75	2180.68	148.11

5	3	11	16657.63	17185.67	457.15

7	3	11	10.99	0.00	123.42

-10	4	11	96.17	180.04	150.98

-8	4	11	152.70	0.00	229.82

-6	4	11	492.41	407.55	127.27

-4	4	11	1959.10	2044.60	154.54

-2	4	11	842.84	852.06	124.11

0	4	11	56.39	-157.16	202.76

2	4	11	4006.69	4199.19	192.86

4	4	11	27.16	52.12	156.76

6	4	11	25.68	169.35	132.94

-9	5	11	619.50	415.07	156.34

-7	5	11	577.97	661.43	154.33

-5	5	11	1165.43	1096.82	143.16

-3	5	11	451.08	590.27	124.77

-1	5	11	84.42	-188.39	208.10

1	5	11	295.61	155.00	119.42

3	5	11	7.60	-226.97	226.97

5	5	11	1202.20	1227.90	108.49

7	5	11	963.94	1143.20	167.04

-8	6	11	4.60	164.34	139.96

-6	6	11	3106.06	2848.93	204.35

-4	6	11	1238.31	969.54	150.01

-2	6	11	180.27	149.98	124.60

0	6	11	1585.86	1889.57	162.55

2	6	11	57.04	-86.18	213.45

4	6	11	343.38	0.00	273.92

6	6	11	114.41	-90.78	168.17

-7	7	11	161.05	100.88	236.66

-5	7	11	398.20	592.43	138.63

-3	7	11	220.21	245.85	137.12

-1	7	11	2450.23	2535.89	181.78

1	7	11	7.71	37.75	126.76

3	7	11	831.74	1041.29	163.53

5	7	11	113.24	52.94	253.86

-6	8	11	519.01	539.66	152.83

-4	8	11	2686.86	2012.64	191.31

-2	8	11	350.01	0.00	228.49

0	8	11	931.75	745.65	154.34

2	8	11	150.99	135.79	134.28

-1	9	11	2469.77	2212.21	203.49

-6	-14	12	3253.93	3578.60	221.73

-4	-14	12	325.42	328.20	140.47

-2	-14	12	2986.25	3100.29	221.22

0	-14	12	2447.16	2730.63	208.17

-7	-13	12	1.25	0.00	259.87

-5	-13	12	2.48	86.35	127.26

-3	-13	12	27.40	-68.64	241.34

-1	-13	12	437.53	116.08	265.90

1	-13	12	496.96	461.66	152.83

-8	-12	12	2977.47	3320.36	210.53

-6	-12	12	595.04	463.67	133.79

-4	-12	12	1767.53	2017.91	167.73

-2	-12	12	101.97	120.42	128.44

0	-12	12	1749.85	1906.31	168.73

2	-12	12	569.27	774.68	169.87

4	-12	12	1741.39	1576.67	200.97

-9	-11	12	1334.44	1144.77	174.23

-7	-11	12	1906.60	1746.48	177.59

-5	-11	12	645.31	716.23	138.13

-3	-11	12	39.17	-196.74	222.63

-1	-11	12	7697.65	7953.02	266.05

1	-11	12	67.65	147.31	231.48

3	-11	12	7195.92	7034.22	288.91

5	-11	12	4.71	-230.15	297.12

-10	-10	12	192.27	291.18	182.89

-8	-10	12	6.19	63.97	212.11

-6	-10	12	10.99	-97.70	192.40

-4	-10	12	5041.85	5219.41	219.81

-2	-10	12	841.53	912.53	133.30

0	-10	12	835.79	716.75	143.99

2	-10	12	124.30	259.71	131.11

4	-10	12	2368.43	2544.03	191.30

6	-10	12	731.78	815.78	162.69

-11	-9	12	458.44	384.83	151.16

-9	-9	12	4678.62	4735.85	193.54

-7	-9	12	2745.62	2776.69	167.09

-5	-9	12	1448.21	1386.39	136.65

-3	-9	12	3036.35	3191.99	171.61

-1	-9	12	34.48	-182.21	182.21

1	-9	12	1499.42	1486.63	154.69

3	-9	12	122.25	40.59	213.11

5	-9	12	1214.33	1071.92	175.23

-12	-8	12	1904.60	2029.94	184.77

-10	-8	12	3.30	-198.08	218.96

-8	-8	12	622.77	481.65	88.64

-6	-8	12	233.68	140.13	110.73

-4	-8	12	2253.18	2281.16	157.39

-2	-8	12	58.34	-112.57	179.71

0	-8	12	1292.70	1275.44	134.48

2	-8	12	2828.66	2723.79	173.61

4	-8	12	701.13	865.06	146.65

6	-8	12	2959.67	2798.55	207.19

-11	-7	12	1053.72	1093.45	155.35

-9	-7	12	4080.37	3845.85	196.54

-7	-7	12	1418.69	1401.65	115.85

-5	-7	12	978.13	834.21	109.08

-3	-7	12	6957.69	7283.87	215.73

-1	-7	12	20106.87	20413.60	597.78

1	-7	12	6061.71	6457.70	221.70

3	-7	12	1623.03	1658.56	154.70

5	-7	12	14291.65	12976.24	406.25

7	-7	12	668.84	970.11	169.20

-12	-6	12	7040.85	6590.50	266.16

-10	-6	12	9229.10	8718.28	280.16

-8	-6	12	8088.88	7595.18	244.84

-6	-6	12	9809.80	9876.43	213.71

-4	-6	12	37373.51	38296.38	807.48

-2	-6	12	39264.15	43633.83	831.39

0	-6	12	12796.92	13478.03	344.37

2	-6	12	9624.63	9539.85	312.51

4	-6	12	2235.61	2101.64	161.06

6	-6	12	11257.81	10949.79	319.72

8	-6	12	1592.47	1094.69	190.11

-13	-5	12	1152.68	904.36	162.70

-11	-5	12	2122.68	2077.83	180.93

-9	-5	12	1324.36	1209.44	147.67

-7	-5	12	5606.40	5322.85	199.28

-5	-5	12	4438.44	4756.02	131.55

-3	-5	12	168.10	43.42	168.52

-1	-5	12	0.46	107.22	99.71

1	-5	12	697.79	667.14	124.44

3	-5	12	644.41	750.81	132.46

5	-5	12	454.82	-199.43	225.65

7	-5	12	38.00	-273.57	273.57

-12	-4	12	1799.80	1776.50	185.27

-10	-4	12	408.88	170.37	126.27

-8	-4	12	1500.87	1147.85	143.17

-6	-4	12	1998.34	2253.85	141.35

-4	-4	12	5349.43	5777.10	133.51

-2	-4	12	4651.40	5355.02	186.73

0	-4	12	2479.29	2288.01	144.87

2	-4	12	1267.10	1384.19	132.97

4	-4	12	3047.17	3208.99	176.79

6	-4	12	146.90	70.65	125.60

8	-4	12	1236.51	1027.82	175.40

-13	-3	12	4117.32	4232.62	248.66

-11	-3	12	505.75	624.51	146.48

-9	-3	12	324.24	209.11	112.41

-7	-3	12	17072.90	18424.00	412.44

-5	-3	12	1852.10	1954.41	138.67

-3	-3	12	8039.88	8960.32	236.45

-1	-3	12	5191.43	5605.83	188.25

1	-3	12	1094.97	1263.39	125.29

3	-3	12	196.96	203.10	116.41

5	-3	12	713.25	695.36	135.80

7	-3	12	5339.67	5019.31	242.20

-12	-2	12	217.64	97.04	142.80

-10	-2	12	23327.03	22663.57	518.31

-8	-2	12	2924.37	2694.44	170.27

-6	-2	12	8470.54	8500.31	237.36

-4	-2	12	469.67	342.41	116.59

-2	-2	12	1274.94	1529.17	126.71

0	-2	12	6605.15	6961.92	205.35

2	-2	12	737.40	716.25	118.76

4	-2	12	22735.34	22342.38	483.52

6	-2	12	2622.93	2730.80	180.62

8	-2	12	332.32	403.86	138.63

-11	-1	12	2931.43	2820.61	193.99

-9	-1	12	4999.88	4825.94	209.94

-7	-1	12	266.01	119.92	206.27

-5	-1	12	10898.35	11323.00	325.83

-3	-1	12	3273.32	3658.23	164.28

-1	-1	12	5351.59	5646.06	140.41

1	-1	12	704.26	934.73	120.60

3	-1	12	340.00	397.52	115.08

5	-1	12	486.94	593.95	125.27

7	-1	12	118.42	160.50	130.44

-12	0	12	6473.12	5353.29	264.63

-10	0	12	497.62	578.08	133.96

-8	0	12	2045.07	1795.51	164.06

-6	0	12	340.66	346.91	106.39

-4	0	12	0.41	62.30	150.81

-2	0	12	755.57	861.25	114.59

0	0	12	1011.01	1136.52	87.70

2	0	12	2877.18	2994.24	160.75

4	0	12	1673.62	1525.09	146.68

6	0	12	651.78	360.79	148.32

8	0	12	216.91	311.82	137.12

-11	1	12	1040.55	687.70	177.40

-9	1	12	300.80	506.41	123.09

-7	1	12	3877.93	3692.40	185.67

-5	1	12	920.20	1073.74	125.28

-3	1	12	93.00	85.35	99.21

-1	1	12	1267.42	1623.08	122.12

1	1	12	624.51	707.10	79.25

3	1	12	2137.32	1995.03	157.88

5	1	12	2124.97	2215.68	180.60

7	1	12	455.77	288.29	145.48

-10	2	12	2.23	-222.30	222.30

-8	2	12	105.12	0.00	209.44

-6	2	12	895.10	811.31	139.64

-4	2	12	127.34	-51.78	186.89

-2	2	12	1479.70	1534.42	127.63

0	2	12	382.28	268.91	111.91

2	2	12	1725.76	1841.14	152.69

4	2	12	956.72	1027.12	136.64

6	2	12	104.41	68.98	242.34

-9	3	12	45.87	76.83	140.46

-7	3	12	205.32	200.09	132.78

-5	3	12	35.12	-19.04	196.24

-3	3	12	592.27	523.64	118.42

-1	3	12	218.42	221.64	117.58

1	3	12	322.04	168.53	131.95

3	3	12	485.70	512.59	86.98

5	3	12	2235.09	2192.46	182.61

7	3	12	2077.81	1838.87	194.13

-10	4	12	640.16	761.32	141.64

-8	4	12	2640.50	2351.98	191.97

-6	4	12	4718.32	4025.01	213.94

-4	4	12	156.21	138.12	222.30

-2	4	12	2959.23	2620.05	177.62

0	4	12	144.32	396.83	104.72

2	4	12	262.87	123.26	207.44

4	4	12	407.72	424.54	142.72

6	4	12	68.74	-100.71	225.14

-9	5	12	411.88	327.87	158.67

-7	5	12	1946.71	1553.68	170.24

-5	5	12	1648.91	1729.70	162.38

-3	5	12	325.45	486.37	129.28

-1	5	12	69.14	124.26	196.41

1	5	12	3102.47	3032.77	186.64

3	5	12	4006.11	3813.23	219.09

5	5	12	4752.95	4724.57	170.05

-6	6	12	2101.01	2062.26	180.43

-4	6	12	9221.64	8848.51	302.05

-2	6	12	846.29	970.64	151.67

0	6	12	11672.47	11758.89	395.69

2	6	12	14016.60	14311.50	447.19

4	6	12	6813.65	6517.27	280.69

-5	7	12	1185.74	1157.94	160.53

-3	7	12	3593.09	3281.55	214.73

-1	7	12	10009.61	9389.50	304.75

1	7	12	2893.33	2820.72	195.32

3	7	12	1504.85	1494.76	174.07

-2	8	12	1739.85	1788.99	186.43

0	8	12	444.56	406.20	136.29

-4	-14	13	452.40	400.86	156.33

-2	-14	13	197.49	104.72	269.40

-7	-13	13	1912.40	1975.31	201.81

-5	-13	13	2320.30	2233.07	195.81

-3	-13	13	55.56	56.79	136.28

-1	-13	13	590.38	148.15	314.35

1	-13	13	693.12	1008.20	164.19

-8	-12	13	1407.83	1329.37	171.56

-6	-12	13	1727.86	1795.19	171.40

-4	-12	13	11.53	134.61	205.59

-2	-12	13	319.90	-67.14	266.07

0	-12	13	166.58	262.55	139.79

2	-12	13	600.61	593.79	173.54

-9	-11	13	111.61	83.34	121.92

-7	-11	13	0.74	7.52	120.58

-5	-11	13	198.78	106.73	232.82

-3	-11	13	527.16	742.77	128.28

-1	-11	13	4313.24	4519.60	219.27

1	-11	13	1843.65	1900.98	181.26

3	-11	13	5657.03	5421.60	259.92

-10	-10	13	3780.84	3525.64	230.69

-8	-10	13	9847.31	9727.95	300.74

-6	-10	13	8680.25	8543.97	271.44

-4	-10	13	7753.59	7522.72	258.86

-2	-10	13	14143.43	14469.99	414.31

0	-10	13	25091.73	26416.34	780.56

2	-10	13	5686.19	5758.66	251.41

4	-10	13	1150.91	1243.29	176.56

-11	-9	13	4801.90	4912.61	242.17

-9	-9	13	5596.21	5319.52	170.43

-7	-9	13	3377.42	3346.09	196.18

-5	-9	13	6336.53	5736.75	231.39

-3	-9	13	4828.03	4664.63	198.24

-1	-9	13	777.05	924.37	139.98

1	-9	13	31.01	79.33	119.08

3	-9	13	2844.20	2614.75	203.68

5	-9	13	362.89	-24.55	260.22

-10	-8	13	330.26	92.20	243.85

-8	-8	13	1526.73	1753.99	114.46

-6	-8	13	2743.00	2766.51	175.11

-4	-8	13	150.81	87.85	196.58

-2	-8	13	8387.91	7998.48	242.35

0	-8	13	1651.07	1867.40	158.37

2	-8	13	103.28	59.29	190.40

4	-8	13	133.09	-22.05	234.32

6	-8	13	410.02	568.55	145.31

-11	-7	13	1854.23	1754.13	174.41

-9	-7	13	9723.70	9153.29	280.01

-7	-7	13	48.14	215.02	71.40

-5	-7	13	1172.59	1098.17	131.97

-3	-7	13	3840.98	4013.89	182.34

-1	-7	13	4495.84	4108.60	189.21

1	-7	13	4634.99	4867.43	196.23

3	-7	13	4684.69	4606.37	217.28

5	-7	13	4049.27	3883.61	226.44

7	-7	13	81.69	51.94	134.28

-12	-6	13	9619.18	8790.11	320.61

-10	-6	13	12015.52	12237.96	328.62

-8	-6	13	193.03	194.08	124.76

-6	-6	13	11125.84	11371.19	240.08

-4	-6	13	2569.80	2998.11	162.08

-2	-6	13	15619.98	16744.53	391.24

0	-6	13	296.58	262.73	104.05

2	-6	13	1454.41	1533.73	155.19

4	-6	13	7689.09	7345.18	266.54

6	-6	13	29.71	-15.70	131.61

-11	-5	13	642.74	847.34	137.47

-9	-5	13	997.58	848.06	133.80

-7	-5	13	1571.42	1636.34	146.51

-5	-5	13	0.92	17.15	110.92

-3	-5	13	1340.68	1376.36	132.31

-1	-5	13	288.56	260.56	112.24

1	-5	13	3736.43	3746.40	182.16

3	-5	13	1295.65	1268.07	150.01

5	-5	13	1282.04	1259.20	147.67

7	-5	13	52.95	-289.94	289.94

-12	-4	13	5236.59	5127.88	249.21

-10	-4	13	1516.51	1473.24	156.70

-8	-4	13	3424.00	3398.48	185.99

-6	-4	13	396.13	385.66	99.55

-4	-4	13	137.75	220.99	101.30

-2	-4	13	913.61	913.55	120.10

0	-4	13	775.29	957.29	117.09

2	-4	13	4165.12	4160.95	195.71

4	-4	13	1905.35	1772.73	161.89

6	-4	13	580.38	45.77	265.07

-11	-3	13	496.53	-163.02	247.37

-9	-3	13	83.86	67.81	117.25

-7	-3	13	3141.64	3117.14	172.12

-5	-3	13	119.79	-65.64	172.19

-3	-3	13	1000.07	1037.74	81.50

-1	-3	13	1.24	159.16	95.53

1	-3	13	281.24	478.68	111.40

3	-3	13	2682.87	2715.02	169.26

5	-3	13	134.45	241.51	129.77

7	-3	13	4887.10	4221.45	246.86

-12	-2	13	1443.90	1180.20	169.22

-10	-2	13	374.24	358.77	133.12

-8	-2	13	17.34	38.75	106.22

-6	-2	13	216.26	-69.31	191.40

-4	-2	13	158.03	221.30	99.71

-2	-2	13	18.79	-67.16	215.11

0	-2	13	493.60	362.45	127.61

2	-2	13	2171.43	2452.17	157.55

4	-2	13	2017.75	1897.73	163.89

6	-2	13	674.37	777.36	146.99

-11	-1	13	2.01	48.43	127.93

-9	-1	13	266.20	401.35	112.40

-7	-1	13	1797.44	1551.02	152.70

-5	-1	13	402.74	529.97	112.07

-3	-1	13	259.11	169.36	107.23

-1	-1	13	1734.40	1459.42	119.88

1	-1	13	341.21	389.00	111.24

3	-1	13	46.64	293.95	112.57

5	-1	13	1139.73	1166.96	150.67

7	-1	13	5761.00	5409.59	255.75

-10	0	13	243.57	0.00	259.21

-8	0	13	6026.19	5430.48	234.21

-6	0	13	4348.22	3789.14	194.88

-4	0	13	3973.70	3923.86	187.02

-2	0	13	499.73	569.73	110.41

0	0	13	9.82	-48.28	119.81

2	0	13	1018.11	1055.20	128.96

4	0	13	1070.60	1264.51	146.66

6	0	13	1748.36	1564.49	177.75

-11	1	13	1512.90	1171.19	176.24

-9	1	13	262.87	464.32	123.43

-7	1	13	426.32	519.45	121.26

-5	1	13	1095.53	1189.02	129.63

-3	1	13	1008.50	954.48	135.30

-1	1	13	417.35	35.58	201.60

1	1	13	4.77	10.96	139.60

3	1	13	8108.13	7980.04	260.04

5	1	13	4049.82	3804.90	213.07

7	1	13	3280.44	3375.43	208.87

-10	2	13	2423.89	2353.55	193.97

-8	2	13	21.95	-51.77	118.58

-6	2	13	5217.57	5259.98	220.98

-4	2	13	2479.52	2754.01	165.75

-2	2	13	5472.56	5226.96	217.82

0	2	13	11344.99	12332.12	380.00

2	2	13	1855.11	1877.33	166.14

4	2	13	18483.60	18553.93	484.53

6	2	13	6599.94	6169.21	270.65

-9	3	13	1498.65	1287.46	164.21

-7	3	13	5352.78	5186.67	249.05

-5	3	13	20457.54	19251.43	486.07

-3	3	13	28817.39	28389.18	801.87

-1	3	13	627.50	597.47	135.13

1	3	13	18428.04	18397.44	465.15

3	3	13	7668.14	7412.29	319.87

5	3	13	623.71	772.84	150.33

-8	4	13	2186.48	1958.19	183.77

-6	4	13	2550.44	2494.48	194.65

-4	4	13	178.83	243.68	132.11

-2	4	13	1017.32	965.49	149.33

0	4	13	802.04	807.28	141.98

2	4	13	986.14	775.56	158.85

4	4	13	730.54	657.12	113.31

-7	5	13	1618.25	1309.69	174.57

-5	5	13	771.24	744.97	129.95

-3	5	13	7811.42	6825.23	269.38

-1	5	13	361.10	173.37	140.47

1	5	13	1443.72	1540.20	160.53

3	5	13	2315.42	2062.98	207.17

-6	6	13	729.17	345.42	180.39

-4	6	13	792.13	856.38	147.32

-2	6	13	133.59	-169.69	257.54

0	6	13	64.82	-73.65	236.49

2	6	13	6362.09	5742.84	272.98

-3	7	13	257.95	95.70	154.99

-1	7	13	1186.59	927.75	164.37

-5	-13	14	3386.80	3430.30	231.09

-3	-13	14	4140.22	4211.27	240.48

-1	-13	14	4507.65	4646.83	255.36

-8	-12	14	88.57	52.44	225.81

-6	-12	14	446.22	453.64	144.48

-4	-12	14	406.48	94.37	262.90

-2	-12	14	3356.44	3350.30	209.54

0	-12	14	297.94	430.75	159.34

2	-12	14	2944.46	3257.97	229.91

-9	-11	14	4428.59	4442.72	244.50

-7	-11	14	590.71	853.35	140.97

-5	-11	14	7191.16	7038.12	267.51

-3	-11	14	1993.27	2178.36	175.59

-1	-11	14	1143.62	1421.03	162.20

1	-11	14	138.58	-95.03	154.99

3	-11	14	442.87	462.32	159.68

-10	-10	14	463.40	457.81	228.91

-8	-10	14	11358.57	11157.35	330.75

-6	-10	14	1252.51	1515.61	156.35

-4	-10	14	135.03	91.02	138.29

-2	-10	14	3540.82	3162.33	194.18

0	-10	14	110.58	65.47	241.84

2	-10	14	5596.69	6113.30	248.06

4	-10	14	38.35	-246.35	246.35

-9	-9	14	3685.17	3610.72	169.44

-7	-9	14	22.35	-43.09	222.13

-5	-9	14	2235.92	2036.12	167.41

-3	-9	14	1711.91	1442.06	152.36

-1	-9	14	3119.28	2978.00	190.82

1	-9	14	4714.51	4850.96	227.64

3	-9	14	2057.10	2224.81	199.48

5	-9	14	26.27	-264.05	264.05

-10	-8	14	1922.10	1754.14	191.79

-8	-8	14	2000.49	1983.09	118.47

-6	-8	14	342.81	193.25	127.27

-4	-8	14	1742.14	2019.61	158.21

-2	-8	14	1.39	-44.43	118.25

0	-8	14	144.46	79.17	220.30

2	-8	14	5747.84	5707.62	237.71

4	-8	14	357.91	157.67	153.83

-11	-7	14	332.55	-101.22	279.26

-9	-7	14	1419.03	1264.57	164.38

-7	-7	14	19.15	-20.81	135.62

-5	-7	14	11.04	-56.45	187.06

-3	-7	14	1203.16	1054.74	136.14

-1	-7	14	1845.33	2109.20	149.36

1	-7	14	8.69	-39.42	208.93

3	-7	14	466.34	296.30	140.30

5	-7	14	167.87	284.77	142.13

-10	-6	14	438.20	317.85	137.96

-8	-6	14	3958.40	4027.55	201.54

-6	-6	14	554.14	541.03	146.90

-4	-6	14	112.89	71.48	178.54

-2	-6	14	391.37	396.02	110.40

0	-6	14	6304.44	6495.16	231.22

2	-6	14	145.98	20.21	122.42

4	-6	14	4232.03	4110.35	223.61

6	-6	14	6773.93	5713.44	261.30

-11	-5	14	954.63	910.18	168.71

-9	-5	14	3964.50	3858.88	205.22

-7	-5	14	368.03	351.92	124.60

-5	-5	14	62.00	19.64	127.12

-3	-5	14	67.38	225.97	96.70

-1	-5	14	1429.63	1494.30	142.16

1	-5	14	747.09	1097.42	127.45

3	-5	14	2418.39	2311.85	179.61

5	-5	14	6594.25	6219.86	264.81

-10	-4	14	1604.64	1566.63	172.73

-8	-4	14	2014.96	1968.22	164.90

-6	-4	14	545.83	641.22	120.26

-4	-4	14	11122.64	11606.13	219.91

-2	-4	14	2.23	103.72	174.53

0	-4	14	647.91	675.98	120.76

2	-4	14	1989.64	1946.67	173.58

4	-4	14	388.93	225.15	148.99

6	-4	14	680.06	992.33	156.84

-11	-3	14	826.40	750.98	150.16

-9	-3	14	2164.91	1772.44	171.58

-7	-3	14	542.69	555.70	125.27

-5	-3	14	119.09	-126.60	170.52

-3	-3	14	1647.73	1582.84	100.83

-1	-3	14	16.88	88.52	188.39

1	-3	14	100.51	100.04	115.41

3	-3	14	1169.50	1175.66	150.17

5	-3	14	3659.03	3096.13	207.88

-10	-2	14	911.27	1155.22	155.01

-8	-2	14	16.72	41.92	180.21

-6	-2	14	391.98	534.65	124.77

-4	-2	14	360.52	388.83	107.56

-2	-2	14	7269.20	7537.19	169.44

0	-2	14	3728.86	4189.16	191.52

2	-2	14	7859.62	8238.07	259.37

4	-2	14	2425.66	2157.12	177.43

6	-2	14	5968.86	5282.22	255.25

-11	-1	14	7837.86	7363.41	290.43

-9	-1	14	15034.89	13586.59	422.67

-7	-1	14	391.85	660.58	129.44

-5	-1	14	12581.83	12347.66	372.55

-3	-1	14	27370.69	29147.94	758.90

-1	-1	14	31502.64	32508.81	628.44

1	-1	14	6527.86	6693.54	240.59

3	-1	14	3789.90	3346.94	196.52

5	-1	14	12982.49	11939.41	341.20

-10	0	14	1153.07	1303.26	171.89

-8	0	14	5065.75	4529.26	223.81

-6	0	14	4636.18	4555.51	214.10

-4	0	14	8995.99	8719.68	267.95

-2	0	14	1155.65	1652.25	146.67

0	0	14	61.88	-7.78	82.18

2	0	14	1121.71	871.47	156.19

4	0	14	1168.31	1085.78	152.01

6	0	14	1397.98	1294.45	164.21

-9	1	14	258.48	145.31	271.74

-7	1	14	472.23	785.86	132.12

-5	1	14	692.44	673.97	130.79

-3	1	14	10636.93	10627.87	293.78

-1	1	14	1686.79	1314.76	157.87

1	1	14	5122.14	4659.21	176.34

3	1	14	82.37	111.73	231.15

5	1	14	1950.42	1818.63	186.94

-8	2	14	17.71	-192.23	232.98

-6	2	14	5920.56	5044.39	247.57

-4	2	14	40.08	41.92	187.72

-2	2	14	708.80	557.72	135.46

0	2	14	113.80	-7.01	131.28

2	2	14	2062.58	2095.86	157.71

4	2	14	183.98	416.04	136.29

-7	3	14	3299.95	3091.93	211.54

-5	3	14	2905.71	2513.83	191.32

-3	3	14	2319.58	2482.04	184.28

-1	3	14	7246.79	7024.08	266.02

1	3	14	735.24	856.04	148.32

3	3	14	0.74	-115.62	115.62

-6	4	14	693.98	821.62	144.65

-4	4	14	3825.31	3996.41	226.77

-2	4	14	2412.03	2432.43	187.29

0	4	14	1055.93	877.63	159.02

2	4	14	3569.52	3796.86	203.86

-5	5	14	4670.65	4588.28	244.51

-3	5	14	2269.41	2357.68	200.65

-1	5	14	7582.55	7054.44	277.55

1	5	14	4.77	127.43	240.33

-6	-12	15	353.25	424.07	140.80

-4	-12	15	23.78	126.43	230.48

-2	-12	15	502.30	778.84	147.15

0	-12	15	33.81	131.27	247.68

-7	-11	15	853.59	996.86	161.19

-5	-11	15	694.00	492.91	162.19

-3	-11	15	11.29	-238.83	238.83

-1	-11	15	1094.41	1106.31	166.37

1	-11	15	197.69	102.55	248.52

-8	-10	15	24.90	117.24	125.26

-6	-10	15	2828.45	2909.44	200.33

-4	-10	15	186.41	0.00	205.93

-2	-10	15	1182.03	1253.66	152.51

0	-10	15	11686.98	11423.61	328.76

2	-10	15	397.10	391.34	152.33

-9	-9	15	1327.45	1129.50	719.97

-7	-9	15	613.84	558.55	148.99

-5	-9	15	3239.26	3349.30	193.16

-3	-9	15	7571.43	7616.44	270.88

-1	-9	15	325.81	494.89	131.45

1	-9	15	391.75	545.50	145.64

3	-9	15	2008.07	2036.99	183.60

-10	-8	15	1768.83	1358.33	183.09

-8	-8	15	39.35	-107.10	113.72

-6	-8	15	2144.92	2295.20	175.09

-4	-8	15	1355.50	1350.09	147.67

-2	-8	15	117.11	309.98	124.59

0	-8	15	1515.35	1498.80	165.55

2	-8	15	4439.35	4447.70	235.65

4	-8	15	386.97	288.28	160.51

-9	-7	15	2422.48	2339.03	197.65

-7	-7	15	2578.37	2580.08	245.44

-5	-7	15	465.21	658.58	127.94

-3	-7	15	42.00	-79.67	240.84

-1	-7	15	1438.90	1557.93	151.52

1	-7	15	44.53	64.47	226.64

3	-7	15	100.07	-7.85	146.97

-10	-6	15	57.27	-147.98	241.50

-8	-6	15	1064.86	1062.55	151.17

-6	-6	15	3378.27	3244.99	137.87

-4	-6	15	409.90	660.75	104.89

-2	-6	15	203.25	117.41	219.63

0	-6	15	676.88	935.38	135.96

2	-6	15	11577.57	11499.97	324.08

4	-6	15	359.45	436.93	149.65

-11	-5	15	803.28	493.08	147.49

-9	-5	15	2198.49	1938.83	189.46

-7	-5	15	16774.06	15686.16	448.10

-5	-5	15	2608.10	2567.27	166.75

-3	-5	15	1823.39	1744.98	148.52

-1	-5	15	39282.77	39195.27	930.14

1	-5	15	9148.65	9380.50	292.70

3	-5	15	7989.21	7657.82	273.90

5	-5	15	1252.34	1174.32	177.07

-10	-4	15	13152.05	11164.62	341.70

-8	-4	15	5998.35	5748.90	242.56

-6	-4	15	6230.24	5677.43	236.73

-4	-4	15	22143.65	21807.51	852.42

-2	-4	15	3780.31	3751.12	202.04

0	-4	15	6078.28	6453.21	236.05

2	-4	15	1746.23	1803.74	166.39

4	-4	15	212.25	261.05	136.29

-9	-3	15	65.19	-46.60	218.29

-7	-3	15	1138.03	1129.88	141.99

-5	-3	15	789.79	885.12	131.62

-3	-3	15	497.46	434.00	91.70

-1	-3	15	2402.73	2425.49	181.45

1	-3	15	8433.09	8346.61	276.11

3	-3	15	16.76	67.64	237.66

5	-3	15	2.84	0.00	230.98

-10	-2	15	347.36	577.23	141.30

-8	-2	15	468.27	359.94	136.29

-6	-2	15	6377.10	6411.59	242.25

-4	-2	15	303.85	-39.75	232.16

-2	-2	15	8499.13	8432.36	332.31

0	-2	15	5.58	-219.46	219.46

2	-2	15	202.86	181.38	135.45

4	-2	15	296.08	328.53	132.95

-9	-1	15	13101.97	12038.94	341.70

-7	-1	15	125.05	-110.23	188.56

-5	-1	15	2638.85	2534.32	188.47

-3	-1	15	707.99	856.54	141.31

-1	-1	15	7016.28	6655.80	292.94

1	-1	15	4359.01	4292.16	224.62

3	-1	15	1811.89	1713.69	174.24

5	-1	15	2167.19	1831.37	184.27

-8	0	15	1938.70	1409.50	174.25

-6	0	15	1340.98	1157.98	159.87

-4	0	15	8227.58	8106.28	278.77

-2	0	15	9014.24	8616.62	282.99

0	0	15	1114.36	966.55	103.05

2	0	15	12.88	-204.76	233.15

4	0	15	1975.28	1709.54	178.25

-9	1	15	511.67	449.13	144.48

-7	1	15	9792.71	9286.92	299.72

-5	1	15	957.96	912.70	149.33

-3	1	15	191.63	295.96	133.28

-1	1	15	971.92	851.40	163.86

1	1	15	4.73	-20.51	161.00

3	1	15	5370.84	5870.30	250.55

-8	2	15	0.05	51.61	221.96

-6	2	15	429.42	352.09	140.47

-4	2	15	5.56	68.81	213.78

-2	2	15	505.95	249.37	141.47

0	2	15	9.12	-115.91	235.49

2	2	15	449.23	257.55	100.52

-7	3	15	923.60	805.61	167.70

-5	3	15	9.22	-196.74	253.36

-3	3	15	139.25	215.45	125.93

-1	3	15	0.19	0.00	204.26

1	3	15	188.97	-149.65	236.66

-4	4	15	25.42	-266.39	266.39

-2	4	15	576.14	513.28	144.48

0	4	15	59.86	-68.48	146.31

-5	-11	16	4.84	-254.36	254.36

-3	-11	16	252.21	169.69	154.49

-1	-11	16	34.76	77.83	258.37

-8	-10	16	141.78	79.33	255.20

-6	-10	16	285.76	208.94	129.78

-4	-10	16	68.46	227.81	130.10

-2	-10	16	3378.41	3229.48	223.74

0	-10	16	2199.80	2329.42	203.15

-7	-9	16	2061.17	1929.09	190.12

-5	-9	16	2605.97	2383.04	194.48

-3	-9	16	4863.57	4690.50	237.33

-1	-9	16	1596.40	1420.12	174.24

1	-9	16	4881.85	4303.49	235.32

-8	-8	16	10022.37	9415.98	225.48

-6	-8	16	14153.71	14248.26	445.70

-4	-8	16	12056.68	12008.43	333.47

-2	-8	16	8476.18	7774.82	273.42

0	-8	16	7903.32	7680.68	281.58

2	-8	16	3279.40	3292.91	216.55

-9	-7	16	673.04	831.81	144.82

-7	-7	16	2104.24	1881.75	128.51

-5	-7	16	102.40	147.31	124.09

-3	-7	16	54.92	202.92	119.92

-1	-7	16	14.97	-229.48	229.48

1	-7	16	1083.47	1184.65	156.68

3	-7	16	575.79	600.97	155.00

-10	-6	16	2424.61	2264.49	191.13

-8	-6	16	3485.15	3102.55	207.37

-6	-6	16	3644.27	3305.36	149.37

-4	-6	16	138.76	78.67	115.91

-2	-6	16	4844.05	4174.98	214.27

0	-6	16	21.41	-240.67	240.67

2	-6	16	3001.45	2638.99	193.99

-9	-5	16	9356.37	9253.47	306.39

-7	-5	16	401.78	393.84	139.63

-5	-5	16	9247.29	9445.81	208.02

-3	-5	16	2486.22	2436.18	178.11

-1	-5	16	1485.18	1664.84	165.55

1	-5	16	64.30	0.00	129.77

3	-5	16	205.86	0.00	209.61

-10	-4	16	51.92	0.00	255.53

-8	-4	16	7888.58	7062.76	273.55

-6	-4	16	101.08	-44.09	251.36

-4	-4	16	15.00	-46.93	84.96

-2	-4	16	3015.06	2825.37	185.31

0	-4	16	76.97	73.15	128.94

2	-4	16	7734.98	6957.11	278.23

4	-4	16	767.74	1092.89	150.83

-9	-3	16	1580.84	1480.42	181.59

-7	-3	16	1381.74	1439.46	168.05

-5	-3	16	372.56	398.18	135.29

-3	-3	16	1289.80	1274.14	104.42

-1	-3	16	781.50	879.43	141.64

1	-3	16	93.22	-60.63	126.93

3	-3	16	469.32	510.43	159.17

-8	-2	16	2263.28	1676.21	181.94

-6	-2	16	4.51	-45.26	219.46

-4	-2	16	12.59	-174.03	242.17

-2	-2	16	1673.02	1458.45	114.39

0	-2	16	334.78	440.60	129.11

2	-2	16	2289.26	2475.48	194.30

4	-2	16	29.35	130.61	246.51

-9	-1	16	1775.44	1746.07	182.43

-7	-1	16	2371.12	2005.70	189.13

-5	-1	16	441.40	309.50	138.13

-3	-1	16	1211.50	1350.89	146.33

-1	-1	16	18.41	-102.33	224.55

1	-1	16	124.89	-135.78	135.78

3	-1	16	1448.24	1447.48	171.56

-8	0	16	8.78	68.48	133.28

-6	0	16	1406.04	1347.75	164.38

-4	0	16	483.11	291.63	151.99

-2	0	16	334.62	267.24	148.32

0	0	16	1527.99	1278.92	136.14

2	0	16	25.00	-100.04	232.15

-7	1	16	2638.56	2467.73	201.33

-5	1	16	59.19	138.12	136.12

-3	1	16	554.94	760.31	143.81

-1	1	16	2587.80	2246.02	214.86

1	1	16	2084.56	2201.58	208.75

-6	2	16	122.66	173.20	132.95

-4	2	16	9200.32	7667.80	288.82

-2	2	16	32.88	-8.35	135.95

0	2	16	833.99	763.51	151.33

-3	3	16	799.12	738.28	159.52

-4	-10	17	9695.85	9215.94	328.30

-2	-10	17	87.91	104.89	154.32

-7	-9	17	4937.11	4625.03	248.36

-5	-9	17	917.71	1195.14	168.04

-3	-9	17	377.62	226.82	148.98

-1	-9	17	1989.26	1904.50	198.30

-6	-8	17	681.63	1108.58	158.01

-4	-8	17	3805.47	3929.53	224.26

-2	-8	17	316.88	123.43	269.24

0	-8	17	4248.19	4016.48	228.95

-7	-7	17	23.05	-176.35	177.81

-5	-7	17	54.72	97.20	203.26

-3	-7	17	738.16	708.38	154.17

-1	-7	17	49.93	-72.48	217.29

1	-7	17	837.72	626.04	166.20

-8	-6	17	960.28	1039.30	163.36

-6	-6	17	11.58	-15.37	123.13

-4	-6	17	1267.80	793.63	170.55

-2	-6	17	162.19	117.08	143.80

0	-6	17	1155.94	931.93	182.08

2	-6	17	2734.34	2650.54	199.66

-7	-5	17	2534.50	2219.10	202.33

-5	-5	17	112.66	-36.23	150.69

-3	-5	17	481.50	532.14	140.80

-1	-5	17	293.08	-188.40	235.50

1	-5	17	1117.22	1224.74	159.19

-8	-4	17	1129.52	1039.66	164.87

-6	-4	17	760.31	970.96	148.66

-4	-4	17	17.57	44.48	131.61

-2	-4	17	609.17	681.98	136.46

0	-4	17	8716.74	7978.30	289.31

2	-4	17	23.20	-128.27	260.38

-7	-3	17	1508.49	1482.40	175.07

-5	-3	17	2794.13	2671.32	197.66

-3	-3	17	9479.90	8786.00	216.06

-1	-3	17	539.80	379.82	142.47

1	-3	17	8.92	74.82	198.08

-6	-2	17	5014.65	4455.34	244.19

-4	-2	17	432.46	367.12	137.80

-2	-2	17	122.54	-249.77	249.77

0	-2	17	4468.67	4010.28	227.12

2	-2	17	2483.66	2229.09	197.48

-7	-1	17	447.36	129.94	253.38

-5	-1	17	2.59	-140.63	142.13

-3	-1	17	0.61	97.54	220.63

-1	-1	17	186.33	114.58	102.14

1	-1	17	1691.53	1590.36	185.76

-6	0	17	562.95	556.20	128.94

-4	0	17	1551.67	1597.68	175.57

-2	0	17	2695.73	2516.38	197.15

0	0	17	9721.56	8614.76	237.15

-3	1	17	5222.83	4722.66	244.69

-4	-8	18	1243.91	1091.63	162.37

-5	-7	18	95.18	-26.22	220.63

-3	-7	18	2803.56	2623.67	215.70

-1	-7	18	439.83	713.69	145.65

-6	-6	18	6904.38	6398.70	198.60

-4	-6	18	188.83	-257.21	257.21

-2	-6	18	179.48	-50.94	247.02

-5	-5	18	12.92	-107.28	161.16

-3	-5	18	25.81	126.10	229.64

-1	-5	18	6.02	68.48	138.12

-6	-4	18	475.47	503.25	162.85

-4	-4	18	4105.44	3356.11	171.71

-2	-4	18	96.40	194.91	145.14

-5	-3	18	9844.01	9468.14	324.80

-3	-3	18	12726.34	11140.89	242.83

-1	-3	18	5082.06	4730.42	247.53

-4	-2	18	423.25	312.67	148.99

-2	-2	18	1533.44	1233.71	256.34

Specimen 15-4033

2	0	0	22461.47	25217.46	434.96

4	0	0	11163.41	7872.66	262.38

6	0	0	47224.56	48820.53	1054.77

8	0	0	20862.48	20430.86	589.05

10	0	0	27099.75	28615.30	813.00

12	0	0	292.27	183.50	198.53

14	0	0	15022.58	15814.25	673.29

-13	1	0	67.96	218.86	242.74

-11	1	0	4496.57	4410.11	289.79

-9	1	0	4315.35	4391.90	244.24

-7	1	0	34830.67	33165.55	990.12

-5	1	0	57.80	18.13	183.05

-3	1	0	148530.38	136714.55	1271.87

-1	1	0	5770.90	5887.01	143.21

1	1	0	3212.56	3813.36	84.39

3	1	0	36559.43	35172.42	631.91

5	1	0	28659.79	29076.22	747.27

7	1	0	16061.41	16547.98	496.47

9	1	0	331.10	139.72	316.59

11	1	0	4216.65	4664.79	283.59

13	1	0	169.90	441.27	183.49

-14	2	0	1868.73	1990.08	313.99

-12	2	0	431.55	411.66	204.28

-10	2	0	4901.56	4786.22	285.39

-8	2	0	3949.22	3726.40	218.13

-6	2	0	5669.64	5657.15	211.62

-4	2	0	254.82	184.83	93.30

-2	2	0	24685.81	18774.04	464.27

0	2	0	202.95	454.59	72.08

2	2	0	29140.05	29033.69	379.98

4	2	0	1161.94	1234.50	104.83

6	2	0	1682.34	1779.01	148.62

8	2	0	1663.69	1482.52	183.55

10	2	0	60.95	-308.62	308.62

12	2	0	52.55	-210.02	348.85

14	2	0	149.76	261.31	220.19

-13	3	0	14.25	61.90	229.47

-11	3	0	678.45	1078.48	197.66

-9	3	0	164.65	-28.74	173.77

-7	3	0	32.00	-146.35	146.35

-5	3	0	6655.37	5931.07	209.93

-3	3	0	3284.98	2500.47	132.35

-1	3	0	1618.92	1619.47	105.31

1	3	0	707.91	840.36	86.69

3	3	0	15008.07	14680.95	238.42

5	3	0	6494.74	6448.68	202.85

7	3	0	2293.17	2566.06	182.69

9	3	0	2579.70	2548.27	215.86

11	3	0	655.02	142.38	472.69

13	3	0	678.03	1101.91	260.44

-12	4	0	6679.59	6971.05	381.01

-10	4	0	3029.18	3298.94	263.63

-8	4	0	9945.72	10107.17	343.24

-6	4	0	7994.16	7389.74	270.59

-4	4	0	51.21	-91.52	117.61

-2	4	0	131.05	187.48	96.83

0	4	0	1574.16	1613.90	107.95

2	4	0	23.72	-57.48	167.13

4	4	0	2551.61	2542.34	101.82

6	4	0	66.46	25.20	246.72

8	4	0	1633.77	1683.72	186.20

10	4	0	142.95	43.33	353.72

12	4	0	1646.52	1531.02	256.50

14	4	0	47.52	134.41	413.85

-13	5	0	571.67	465.16	289.62

-11	5	0	565.24	782.65	211.36

-9	5	0	618.08	814.94	183.51

-7	5	0	10376.17	9825.06	335.76

-5	5	0	1145.27	964.10	166.73

-3	5	0	16242.68	16152.05	443.98

-1	5	0	3456.34	3772.70	162.43

1	5	0	511.38	561.61	98.17

3	5	0	775.33	922.06	111.88

5	5	0	292.21	62.82	295.37

7	5	0	484.39	614.19	140.17

9	5	0	1440.57	1305.49	195.03

11	5	0	947.37	1350.47	216.23

13	5	0	3.76	41.56	211.79

-12	6	0	2742.33	2731.59	380.37

-10	6	0	13565.73	13575.46	483.27

-8	6	0	1681.95	1673.49	206.09

-6	6	0	10950.78	9292.98	327.83

-4	6	0	2306.75	2751.00	195.96

-2	6	0	2131.57	2095.49	171.64

0	6	0	3103.87	3314.30	161.51

2	6	0	1698.90	2145.29	141.99

4	6	0	9654.29	10397.07	274.27

6	6	0	2849.24	3148.96	146.68

8	6	0	9011.03	9759.57	333.42

10	6	0	181.76	237.88	163.15

12	6	0	27.21	250.69	187.03

-11	7	0	297.82	-121.59	438.18

-9	7	0	21.64	-201.17	333.37

-7	7	0	1485.02	1408.10	199.01

-5	7	0	3096.18	3205.07	228.71

-3	7	0	2190.77	2276.70	195.51

-1	7	0	41.52	75.16	132.64

1	7	0	5.10	134.41	115.40

3	7	0	395.22	138.40	126.46

5	7	0	1333.55	1578.39	165.84

7	7	0	2711.21	2778.81	156.05

9	7	0	2295.69	2482.13	227.34

11	7	0	18.95	-216.21	216.21

13	7	0	128.32	-66.76	486.36

-10	8	0	636.96	477.11	275.48

-8	8	0	514.88	147.69	458.53

-6	8	0	1670.21	1293.16	225.99

-4	8	0	9624.92	9301.39	333.49

-2	8	0	1547.97	2055.67	201.23

0	8	0	771.23	1089.60	162.29

2	8	0	6218.17	6254.15	256.31

4	8	0	786.05	1195.28	155.21

6	8	0	1328.33	1434.62	187.51

8	8	0	70.08	84.13	229.88

10	8	0	981.47	883.95	222.43

12	8	0	1918.07	1768.98	316.65

-9	9	0	347.76	176.42	466.48

-7	9	0	2291.76	2292.79	249.01

-5	9	0	5013.96	4771.72	280.53

-3	9	0	1092.43	704.90	197.67

-1	9	0	15706.10	16128.28	579.48

1	9	0	4339.83	4661.56	238.50

3	9	0	3456.19	3684.79	220.76

5	9	0	5081.45	4887.45	269.48

7	9	0	9895.55	10090.27	376.81

9	9	0	7116.17	6696.08	253.30

11	9	0	853.99	41.12	287.86

-10	10	0	3.34	202.50	481.93

-8	10	0	552.34	485.50	232.14

-6	10	0	2277.44	2545.32	277.31

-4	10	0	26.66	-76.93	179.95

-2	10	0	2246.26	2485.71	239.28

0	10	0	620.08	537.25	168.47

2	10	0	33.75	96.83	162.27

4	10	0	85.27	-177.74	177.74

6	10	0	1669.55	1889.28	216.70

8	10	0	0.30	-158.29	418.71

10	10	0	20.76	-72.69	297.28

-9	11	0	161.22	67.65	500.51

-7	11	0	630.50	698.20	312.18

-5	11	0	231.90	52.62	483.72

-3	11	0	952.57	1034.75	200.76

-1	11	0	179.61	132.20	424.91

1	11	0	714.78	833.52	179.53

3	11	0	1283.84	1084.78	208.73

5	11	0	1409.35	1342.16	220.23

7	11	0	3665.52	3186.74	291.07

9	11	0	6222.05	5482.84	446.91

-6	12	0	875.36	-123.81	654.00

-4	12	0	3769.52	4148.02	318.50

-2	12	0	373.93	-102.58	481.96

0	12	0	3661.36	3724.73	297.27

2	12	0	2937.80	2947.63	276.89

4	12	0	5207.13	4919.65	319.45

6	12	0	22072.74	21847.70	613.69

8	12	0	66.53	-440.37	458.06

-5	13	0	8873.74	10192.79	556.38

-3	13	0	5088.55	4768.94	427.39

-1	13	0	6689.64	7187.56	393.85

1	13	0	2669.76	2442.36	289.26

3	13	0	17840.15	17757.09	546.88

5	13	0	2910.46	2890.90	356.05

7	13	0	4.33	-129.99	495.64

-4	14	0	993.22	1503.90	334.74

-2	14	0	350.11	150.33	294.04

0	14	0	1174.32	1134.26	299.37

2	14	0	873.68	-371.88	547.43

4	14	0	4853.23	4939.01	407.46

6	14	0	304.15	-204.28	457.19

1	15	0	5331.33	5612.59	470.30

-3	-15	1	693.16	831.73	264.86

-1	-15	1	137.55	381.13	262.64

1	-15	1	108.40	-228.15	275.46

-6	-14	1	594.29	639.82	258.23

-4	-14	1	764.92	809.19	266.64

-2	-14	1	952.40	1305.80	273.28

0	-14	1	4436.93	5612.15	410.98

2	-14	1	146.47	0.00	483.71

4	-14	1	198.56	134.41	414.29

-7	-13	1	246.95	63.23	413.86

-5	-13	1	8452.59	8000.87	401.46

-3	-13	1	692.49	769.84	197.21

-1	-13	1	1.96	-53.94	434.62

1	-13	1	639.10	604.90	233.91

3	-13	1	53.39	-501.39	501.39

5	-13	1	9921.33	10505.40	547.16

-8	-12	1	789.92	792.39	260.89

-6	-12	1	1166.40	1606.10	212.70

-4	-12	1	121.23	340.45	175.97

-2	-12	1	6709.33	7462.50	351.84

0	-12	1	1179.52	1625.14	218.45

2	-12	1	4866.87	5086.29	336.25

4	-12	1	1316.82	1470.82	251.62

6	-12	1	1139.83	1341.65	341.38

-9	-11	1	73.15	359.02	244.06

-7	-11	1	452.74	52.18	445.70

-5	-11	1	679.76	694.67	170.24

-3	-11	1	3798.14	4255.83	264.11

-1	-11	1	126.31	-73.40	166.25

1	-11	1	20.87	85.78	156.08

3	-11	1	246.00	137.95	365.66

5	-11	1	1077.65	1330.15	237.02

7	-11	1	509.61	429.79	242.75

9	-11	1	213.08	0.00	435.08

-10	-10	1	739.95	863.69	188.23

-8	-10	1	113.83	-38.02	193.66

-6	-10	1	10018.50	9908.53	374.17

-4	-10	1	1602.59	1727.44	219.80

-2	-10	1	113.06	-187.03	320.12

0	-10	1	2974.71	3220.37	232.24

2	-10	1	1154.12	1060.45	203.86

4	-10	1	3927.13	4350.14	261.90

6	-10	1	1619.81	1556.69	245.44

8	-10	1	2116.54	1899.95	274.20

10	-10	1	2478.29	1637.29	385.22

-11	-9	1	388.42	629.20	228.60

-9	-9	1	3908.32	3770.18	197.62

-7	-9	1	414.05	466.49	172.45

-5	-9	1	756.82	711.05	168.03

-3	-9	1	3119.93	3164.82	219.87

-1	-9	1	1218.38	1247.11	171.59

1	-9	1	5678.53	6301.18	281.49

3	-9	1	16471.26	17480.83	518.75

5	-9	1	5726.22	5889.67	306.68

7	-9	1	6141.99	5570.93	342.96

9	-9	1	1817.46	1743.33	268.00

-12	-8	1	1517.78	1553.97	289.21

-10	-8	1	656.04	699.97	205.61

-8	-8	1	39.35	190.54	161.16

-6	-8	1	117.75	0.00	279.00

-4	-8	1	1170.80	1022.89	176.01

-2	-8	1	1077.25	991.05	163.63

0	-8	1	3244.02	3229.75	213.25

2	-8	1	34.78	-30.07	282.09

4	-8	1	117.23	-128.67	153.43

6	-8	1	105.85	160.50	363.00

8	-8	1	1946.31	1275.48	257.40

10	-8	1	3185.50	2507.52	361.38

-13	-7	1	946.37	1216.03	262.22

-11	-7	1	661.37	917.08	212.25

-9	-7	1	188.37	373.62	156.08

-7	-7	1	327.93	307.65	104.85

-5	-7	1	8113.56	8585.76	288.29

-3	-7	1	16999.18	18544.76	515.23

-1	-7	1	6.27	11.94	114.07

1	-7	1	30.36	109.21	124.24

3	-7	1	6.12	0.00	252.90

5	-7	1	5170.66	4941.52	257.56

7	-7	1	2262.93	1856.76	216.73

9	-7	1	45.43	-213.55	213.55

11	-7	1	2.28	61.02	427.11

-12	-6	1	781.46	716.78	220.21

-10	-6	1	3361.72	3342.45	265.41

-8	-6	1	1054.87	1221.41	179.10

-6	-6	1	5541.97	5491.38	184.57

-4	-6	1	3041.61	2717.97	173.88

-2	-6	1	688.79	875.59	115.42

0	-6	1	20.91	87.99	98.16

2	-6	1	23539.91	24037.60	542.97

4	-6	1	1158.28	1394.41	163.63

6	-6	1	144.02	509.80	142.81

8	-6	1	3482.69	2677.72	247.73

10	-6	1	1479.43	1795.89	252.51

12	-6	1	730.80	655.75	270.17

-13	-5	1	6447.43	6461.82	442.50

-11	-5	1	3661.39	3495.15	264.54

-9	-5	1	2345.19	2468.52	217.17

-7	-5	1	385.74	418.74	146.80

-5	-5	1	20315.58	21489.86	371.92

-3	-5	1	4618.19	5157.25	181.07

-1	-5	1	30862.45	30940.90	732.71

1	-5	1	28914.72	30395.06	736.00

3	-5	1	1860.16	1469.06	138.90

5	-5	1	6172.59	5026.62	238.18

7	-5	1	11579.03	10336.56	332.72

9	-5	1	1006.70	734.06	195.90

11	-5	1	8509.08	8490.28	410.77

13	-5	1	165.14	134.41	413.41

-14	-4	1	5350.01	5283.48	409.69

-12	-4	1	3973.05	4092.43	295.95

-10	-4	1	10629.08	11362.98	386.18

-8	-4	1	3132.01	2958.28	206.60

-6	-4	1	134279.36	134393.20	1853.30

-4	-4	1	25998.80	27238.79	511.87

-2	-4	1	11629.78	10101.60	282.86

0	-4	1	105308.96	107067.67	1197.67

2	-4	1	181725.47	172460.39	1676.38

4	-4	1	159886.19	134760.78	1715.18

6	-4	1	5952.11	5064.71	234.18

8	-4	1	24667.58	22787.37	681.51

10	-4	1	9991.13	9688.92	408.24

12	-4	1	7263.67	7307.00	404.94

-13	-3	1	6147.15	6105.03	353.55

-11	-3	1	725.98	856.96	188.81

-9	-3	1	11687.97	12797.60	358.41

-7	-3	1	53032.14	53112.15	1247.29

-5	-3	1	25976.79	25744.92	723.18

-3	-3	1	85084.22	86117.30	1091.78

-1	-3	1	13967.78	16159.91	422.21

1	-3	1	89562.32	86298.75	974.79

3	-3	1	13083.86	10899.93	313.55

5	-3	1	8191.87	6774.99	224.62

7	-3	1	3294.45	3583.18	203.96

9	-3	1	1737.46	1317.94	203.44

11	-3	1	18393.13	19664.23	546.11

13	-3	1	298.14	209.58	249.82

-14	-2	1	2260.28	2309.94	310.03

-12	-2	1	78.52	334.26	167.57

-10	-2	1	12030.65	12558.15	399.13

-8	-2	1	3273.97	3217.27	212.36

-6	-2	1	12857.50	12548.23	395.21

-4	-2	1	3811.06	3749.58	138.58

-2	-2	1	6712.59	6603.68	139.67

0	-2	1	232.16	96.85	70.76

2	-2	1	18793.86	15337.46	426.20

4	-2	1	1251.12	1301.29	114.56

6	-2	1	1903.85	2159.91	171.63

8	-2	1	653.14	97.72	303.34

10	-2	1	440.75	520.43	182.17

12	-2	1	632.09	460.75	222.86

-13	-1	1	3786.07	4219.20	314.07

-11	-1	1	1103.00	876.91	204.74

-9	-1	1	5.26	34.04	267.05

-7	-1	1	1721.62	1816.56	161.88

-5	-1	1	5523.96	5348.23	177.60

-3	-1	1	245.57	561.59	82.69

-1	-1	1	20.29	60.78	35.79

1	-1	1	130.55	-123.81	123.81

3	-1	1	19868.34	16258.63	464.66

5	-1	1	1452.42	1340.67	129.60

7	-1	1	2522.67	2040.66	178.28

9	-1	1	533.48	675.65	183.50

11	-1	1	293.94	483.28	176.86

13	-1	1	306.58	121.59	253.36

-14	0	1	771.17	1008.62	305.55

-12	0	1	3192.75	3286.09	303.44

-10	0	1	8323.52	8567.16	339.57

-8	0	1	18973.10	19242.39	566.68

-6	0	1	9668.08	9801.43	281.89

-4	0	1	8662.58	8402.68	268.81

-2	0	1	0.67	-40.23	143.25

2	0	1	716.42	770.56	83.60

4	0	1	2841.23	2611.64	126.58

6	0	1	1203.00	977.85	137.10

8	0	1	497.28	294.93	157.42

10	0	1	175.76	293.15	163.60

12	0	1	123.25	0.00	321.88

14	0	1	734.30	199.86	528.85

-13	1	1	154.37	-58.81	403.68

-11	1	1	2543.45	2586.59	242.38

-9	1	1	227.06	43.77	156.08

-7	1	1	2645.46	2552.15	184.48

-5	1	1	16217.22	15869.77	401.13

-3	1	1	243.13	87.55	87.55

-1	1	1	0.98	-68.09	129.99

1	1	1	145.48	140.17	46.28

3	1	1	20884.78	19379.51	504.08

5	1	1	334.57	409.90	100.38

7	1	1	3642.32	3768.13	207.52

9	1	1	375.82	144.59	159.18

11	1	1	152.88	47.75	332.94

13	1	1	250.64	281.21	237.44

-14	2	1	42.79	0.00	398.37

-12	2	1	1986.04	2224.56	260.05

-10	2	1	6054.77	5861.17	300.49

-8	2	1	26009.95	25844.08	693.94

-6	2	1	3763.62	3303.49	192.50

-4	2	1	5855.38	5410.05	174.53

-2	2	1	23912.52	20644.33	495.09

0	2	1	8485.83	7787.00	207.14

2	2	1	36775.27	36048.80	445.93

4	2	1	6072.97	5983.96	204.66

6	2	1	6587.29	6114.85	223.18

8	2	1	7211.83	7463.90	280.69

10	2	1	41.41	-63.23	144.14

12	2	1	1074.59	1135.58	221.99

14	2	1	928.22	1047.55	277.70

-13	3	1	570.44	371.42	267.51

-11	3	1	1135.85	1169.20	218.89

-9	3	1	1087.81	1240.86	180.43

-7	3	1	317.67	145.47	317.03

-5	3	1	2768.86	2575.04	168.57

-3	3	1	25486.37	24975.83	656.36

-1	3	1	3588.33	3752.98	134.62

1	3	1	15.01	25.64	77.37

3	3	1	88.71	212.69	170.45

5	3	1	2252.90	2483.58	150.41

7	3	1	929.98	928.66	154.34

9	3	1	1990.47	1769.14	204.78

11	3	1	3194.47	3346.29	281.77

13	3	1	10.67	-82.24	263.52

-12	4	1	2647.66	2994.76	312.70

-10	4	1	435.87	414.75	185.27

-8	4	1	1599.13	1566.04	192.83

-6	4	1	5482.40	5147.44	249.21

-4	4	1	7937.06	6137.41	219.75

-2	4	1	82.69	-161.39	210.02

0	4	1	1356.44	1127.11	97.76

2	4	1	1066.22	1138.90	104.82

4	4	1	507.40	528.44	298.26

6	4	1	2730.97	2833.08	183.59

8	4	1	2061.06	2055.36	187.09

10	4	1	379.64	403.70	167.14

12	4	1	94.15	56.59	191.89

-13	5	1	58.81	-284.30	284.30

-11	5	1	23.08	0.00	212.23

-9	5	1	51.40	174.20	174.20

-7	5	1	12583.04	12339.47	364.69

-5	5	1	473.68	141.06	167.15

-3	5	1	9687.12	9802.88	300.05

-1	5	1	11937.13	12116.24	366.45

1	5	1	4093.06	4141.53	173.08

3	5	1	196.11	-83.13	211.80

5	5	1	179.49	303.23	143.92

7	5	1	25742.96	24826.50	683.60

9	5	1	6668.87	6989.91	313.80

11	5	1	10668.91	11087.25	429.06

13	5	1	1732.74	2136.43	308.24

-12	6	1	102.52	293.58	253.35

-10	6	1	0.52	-117.61	217.97

-8	6	1	36.32	-415.17	415.17

-6	6	1	513.19	-66.77	389.56

-4	6	1	658.30	109.67	377.64

-2	6	1	2884.06	2879.82	176.53

0	6	1	1907.04	2130.35	154.82

2	6	1	1177.61	1428.07	136.66

4	6	1	2852.23	2574.37	180.06

6	6	1	12.49	54.30	93.29

8	6	1	4527.86	4601.12	253.53

10	6	1	510.37	578.36	161.83

12	6	1	288.68	-61.02	467.80

-11	7	1	630.33	527.51	264.42

-9	7	1	18.01	-50.40	388.64

-7	7	1	2680.86	2026.29	237.97

-5	7	1	42.94	-102.58	330.28

-3	7	1	6614.63	6561.50	273.16

-1	7	1	383.44	392.65	143.26

1	7	1	699.97	806.58	149.02

3	7	1	2011.64	2039.98	176.04

5	7	1	199.24	-32.28	295.80

7	7	1	13222.91	13751.19	588.19

9	7	1	5231.49	4749.49	310.17

11	7	1	3568.14	3618.38	308.31

-10	8	1	2114.98	2379.36	331.69

-8	8	1	1144.00	1292.14	224.20

-6	8	1	2057.90	2415.74	230.87

-4	8	1	847.74	1143.98	184.84

-2	8	1	108.10	318.35	144.14

0	8	1	17542.60	18566.73	569.62

2	8	1	517.40	579.26	156.53

4	8	1	9744.42	10087.04	327.75

6	8	1	17527.54	16641.95	511.22

8	8	1	5969.99	6393.56	223.09

10	8	1	6833.18	6586.74	373.50

12	8	1	474.50	-65.88	532.37

-9	9	1	3803.24	3752.95	339.29

-7	9	1	3240.95	3278.63	298.14

-5	9	1	3581.37	3708.92	274.28

-3	9	1	25554.28	27177.41	774.32

-1	9	1	49744.70	55739.96	1460.35

1	9	1	6332.33	6583.61	285.05

3	9	1	33052.16	34335.88	830.04

5	9	1	6991.15	7436.55	312.05

7	9	1	15399.25	16436.81	475.92

9	9	1	709.20	814.03	140.91

11	9	1	13.27	256.44	234.33

-8	10	1	4105.73	4432.14	416.27

-6	10	1	2772.46	3043.53	282.19

-4	10	1	24972.57	26864.25	839.60

-2	10	1	2618.10	2763.17	241.95

0	10	1	4685.39	5096.36	280.08

2	10	1	50.04	120.71	318.79

4	10	1	936.55	934.82	179.53

6	10	1	6044.63	6033.33	307.11

8	10	1	8405.89	7561.06	387.75

10	10	1	1938.54	1673.11	216.52

-7	11	1	3862.00	4036.07	391.49

-5	11	1	202.84	107.44	422.26

-3	11	1	5343.74	5412.35	319.91

-1	11	1	139.73	353.72	168.02

1	11	1	15815.10	15946.17	543.77

3	11	1	151.29	233.01	169.79

5	11	1	10551.84	10868.21	416.66

7	11	1	187.79	239.20	197.64

9	11	1	273.72	170.67	268.39

-6	12	1	1670.02	1259.48	359.98

-4	12	1	611.61	442.18	242.75

-2	12	1	4450.15	4651.02	318.98

0	12	1	185.70	640.23	189.24

2	12	1	279.56	51.73	209.14

4	12	1	1807.87	1533.27	271.54

6	12	1	4308.02	4475.17	342.41

8	12	1	77.75	-220.63	220.63

-5	13	1	274.80	286.07	324.54

-3	13	1	605.32	788.40	259.56

-1	13	1	957.41	998.03	259.13

1	13	1	1103.56	1314.67	216.68

3	13	1	2404.33	2489.13	298.54

5	13	1	986.76	785.34	283.45

7	13	1	280.24	673.40	239.65

-2	14	1	2743.00	3309.65	378.16

0	14	1	1300.44	1331.50	317.07

2	14	1	414.40	194.11	513.35

4	14	1	7.18	-198.96	380.68

-3	-15	2	332.69	571.71	254.24

-1	-15	2	291.09	-131.76	527.49

1	-15	2	2116.88	2308.12	360.44

-6	-14	2	2256.62	1915.88	337.00

-4	-14	2	90.81	-121.59	462.48

-2	-14	2	2508.67	2517.47	304.73

0	-14	2	281.60	768.47	233.90

2	-14	2	23.71	-479.72	479.72

4	-14	2	164.43	-66.32	424.90

-9	-13	2	2320.27	1661.58	344.52

-7	-13	2	788.25	-184.39	487.73

-5	-13	2	672.35	817.59	214.90

-3	-13	2	1428.35	1354.09	247.65

-1	-13	2	1020.49	1528.69	212.70

1	-13	2	1152.14	836.66	248.08

3	-13	2	2398.72	2839.43	279.96

5	-13	2	11831.32	11794.73	595.12

-10	-12	2	92.05	-134.41	456.29

-8	-12	2	313.57	336.04	215.77

-6	-12	2	15.97	105.67	326.30

-4	-12	2	47.75	-245.39	401.47

-2	-12	2	77.21	268.38	180.40

0	-12	2	3431.77	3710.06	277.80

2	-12	2	1928.87	2098.97	244.57

4	-12	2	708.89	767.19	212.25

6	-12	2	46.03	-100.81	275.90

8	-12	2	55.63	-68.97	528.80

-11	-11	2	8.79	-246.71	264.40

-9	-11	2	2216.56	2125.98	240.15

-7	-11	2	74.68	-88.87	183.05

-5	-11	2	461.74	537.68	183.50

-3	-11	2	9492.17	9869.21	359.98

-1	-11	2	1526.84	1525.75	203.43

1	-11	2	355.70	136.63	169.35

3	-11	2	1337.32	1579.63	208.73

5	-11	2	269.51	102.58	422.70

7	-11	2	1192.97	1047.59	279.48

9	-11	2	1033.94	1229.30	310.42

-10	-10	2	26.11	-300.86	300.86

-8	-10	2	265.42	-247.61	386.44

-6	-10	2	9074.43	9704.15	372.35

-4	-10	2	2909.47	2765.56	224.71

-2	-10	2	2110.22	2317.19	200.36

0	-10	2	4888.42	5224.21	269.49

2	-10	2	312.55	-232.14	366.99

4	-10	2	81.79	149.89	168.46

6	-10	2	1006.46	942.78	220.66

8	-10	2	3156.50	2688.87	329.53

10	-10	2	114.22	202.06	283.42

-11	-9	2	1811.33	1999.38	269.33

-9	-9	2	3388.32	3292.05	188.25

-7	-9	2	12192.28	11876.04	393.36

-5	-9	2	342.15	163.16	168.02

-3	-9	2	11318.22	11340.66	382.35

-1	-9	2	11112.88	12099.84	391.66

1	-9	2	4136.27	3957.92	236.72

3	-9	2	4032.84	3907.22	250.87

5	-9	2	11753.53	10976.71	380.05

7	-9	2	712.14	1101.48	203.40

9	-9	2	1076.55	1043.60	261.78

-12	-8	2	6925.06	7240.17	454.47

-10	-8	2	2230.16	2449.33	253.87

-8	-8	2	3.06	132.45	129.24

-6	-8	2	1558.98	1433.80	182.21

-4	-8	2	5705.51	6194.09	260.26

-2	-8	2	83648.31	91459.43	1624.27

0	-8	2	105.65	298.89	137.51

2	-8	2	27903.20	29274.36	701.04

4	-8	2	35445.40	34781.67	813.27

6	-8	2	9499.09	7717.57	335.64

8	-8	2	3180.28	2908.81	270.71

10	-8	2	278.49	118.94	531.47

-13	-7	2	11511.68	10453.31	561.43

-11	-7	2	579.85	815.81	188.81

-9	-7	2	2981.81	3082.67	241.52

-7	-7	2	9288.50	9325.52	224.84

-5	-7	2	64924.22	66977.26	1428.57

-3	-7	2	59284.94	64049.46	1292.84

-1	-7	2	25193.23	25813.63	571.97

1	-7	2	30581.88	30944.21	901.11

3	-7	2	7223.92	7413.72	262.13

5	-7	2	26068.53	23976.73	683.63

7	-7	2	5112.85	4712.12	278.77

9	-7	2	3682.86	3699.51	281.34

11	-7	2	5128.99	5425.02	426.94

-12	-6	2	692.39	644.70	221.53

-10	-6	2	9622.04	9870.21	365.73

-8	-6	2	2065.68	2422.01	199.92

-6	-6	2	18449.75	18921.80	479.05

-4	-6	2	5812.09	6207.31	216.95

-2	-6	2	338.12	458.54	102.14

0	-6	2	1024.11	1096.81	121.18

2	-6	2	267.79	-21.67	248.50

4	-6	2	615.64	279.47	159.63

6	-6	2	496.13	739.32	156.09

8	-6	2	2381.81	2127.03	231.32

10	-6	2	1414.41	1527.00	237.03

12	-6	2	1223.06	878.22	276.82

-13	-5	2	8632.32	9780.25	507.69

-11	-5	2	1865.41	1808.83	214.94

-9	-5	2	2668.64	3068.47	212.76

-7	-5	2	1711.44	1846.99	178.24

-5	-5	2	842.97	733.34	87.69

-3	-5	2	2237.41	2483.35	140.69

-1	-5	2	616.80	799.99	99.06

1	-5	2	1999.77	2018.28	134.49

3	-5	2	390.84	538.14	111.43

5	-5	2	1524.51	1266.69	175.14

7	-5	2	2118.33	1803.71	188.86

9	-5	2	777.95	835.74	182.18

11	-5	2	6.00	-168.90	402.35

-14	-4	2	2270.97	2543.46	344.97

-12	-4	2	69.14	195.87	185.26

-10	-4	2	4615.82	5090.92	277.86

-8	-4	2	7344.45	7318.08	271.40

-6	-4	2	33196.53	34591.04	936.46

-4	-4	2	60.74	149.62	59.87

-2	-4	2	430.13	373.67	88.00

0	-4	2	1122.55	1202.72	102.62

2	-4	2	9217.05	8938.93	285.16

4	-4	2	2221.30	2235.40	147.76

6	-4	2	216.26	-84.45	340.90

8	-4	2	1520.56	1554.96	191.50

10	-4	2	570.95	143.27	360.82

12	-4	2	51.25	-238.76	470.00

-13	-3	2	14629.13	15009.89	512.53

-11	-3	2	1135.01	1399.16	199.88

-9	-3	2	8461.26	9157.73	317.48

-7	-3	2	3489.61	3313.66	198.67

-5	-3	2	2046.24	2564.12	139.80

-3	-3	2	13829.20	14511.15	227.73

-1	-3	2	23002.14	23909.71	503.26

1	-3	2	62361.02	55473.67	805.63

3	-3	2	10417.70	8594.40	291.03

5	-3	2	5101.09	4244.02	193.01

7	-3	2	2349.27	1983.88	197.72

9	-3	2	648.19	801.24	183.95

11	-3	2	2117.70	2254.68	259.17

13	-3	2	1658.30	2117.40	316.64

-14	-2	2	622.76	822.89	260.88

-12	-2	2	129.99	152.10	340.01

-10	-2	2	1122.94	1368.67	173.35

-8	-2	2	20995.77	21728.89	595.33

-6	-2	2	2812.95	3179.47	166.36

-4	-2	2	19831.52	21131.96	573.96

-2	-2	2	4936.59	5534.42	110.66

0	-2	2	1708.90	1589.14	89.42

2	-2	2	8658.03	6960.97	225.49

4	-2	2	429.47	-34.49	204.30

6	-2	2	23275.10	21735.73	543.97

8	-2	2	61.36	-145.91	145.91

10	-2	2	1868.79	1583.30	226.44

12	-2	2	225.60	84.89	216.21

-13	-1	2	1229.50	1070.15	238.35

-11	-1	2	910.09	1226.22	191.03

-9	-1	2	1.89	67.65	224.16

-7	-1	2	129.53	359.91	120.27

-5	-1	2	3464.12	3065.92	155.35

-3	-1	2	1855.46	2226.82	106.21

-1	-1	2	71.23	176.45	70.08

1	-1	2	5.86	181.28	70.74

3	-1	2	4923.87	4066.23	141.76

5	-1	2	267.22	129.56	104.35

7	-1	2	23.72	-21.22	136.18

9	-1	2	1033.70	1086.96	181.31

11	-1	2	2664.42	2968.31	245.48

13	-1	2	314.83	144.14	253.36

-14	0	2	170.34	-63.67	436.84

-12	0	2	300.30	318.80	202.95

-10	0	2	698.34	629.24	171.57

-8	0	2	10065.41	10049.55	318.08

-6	0	2	1739.05	1731.30	149.51

-4	0	2	5109.07	5262.01	155.92

-2	0	2	643.09	779.36	88.91

0	0	2	845.77	705.84	48.01

2	0	2	10954.68	10104.14	247.21

4	0	2	8006.21	7180.09	219.86

6	0	2	17827.31	16723.55	479.91

8	0	2	1442.02	1387.35	172.48

10	0	2	4642.39	4700.60	290.25

12	0	2	117.53	-165.80	416.94

-13	1	2	2.39	0.00	429.32

-11	1	2	182.74	-138.84	330.73

-9	1	2	353.09	524.85	151.66

-7	1	2	2876.93	2860.63	195.55

-5	1	2	9823.33	10221.69	329.87

-3	1	2	8159.46	8496.16	249.34

-1	1	2	2162.70	2155.34	102.28

1	1	2	5964.90	5630.45	120.08

3	1	2	123.21	112.31	75.61

5	1	2	4756.33	4232.57	177.96

7	1	2	162.31	-7.07	149.89

9	1	2	8873.66	8570.51	319.69

11	1	2	12490.99	11712.49	436.72

13	1	2	944.13	1819.18	280.35

-14	2	2	725.63	615.96	250.72

-12	2	2	698.47	944.94	225.95

-10	2	2	9.69	-168.01	375.38

-8	2	2	569.17	633.21	163.61

-6	2	2	1669.46	1215.47	166.75

-4	2	2	30.61	-33.16	193.22

-2	2	2	5538.70	4964.25	146.26

0	2	2	3757.90	3562.90	124.92

2	2	2	6613.65	6750.08	309.00

4	2	2	2659.60	2511.97	138.05

6	2	2	13971.39	12730.66	355.69

8	2	2	3755.03	3859.79	223.43

10	2	2	250.40	319.24	163.60

12	2	2	4136.13	4420.71	305.68

-13	3	2	308.50	493.45	275.91

-11	3	2	587.69	683.60	192.79

-9	3	2	1062.91	872.49	199.44

-7	3	2	1203.78	1097.21	172.92

-5	3	2	4347.39	4751.86	203.16

-3	3	2	7091.32	6526.82	190.54

-1	3	2	230.82	251.16	90.20

1	3	2	4574.56	4567.67	150.14

3	3	2	7111.46	7312.92	146.11

5	3	2	4.09	22.55	201.62

7	3	2	12419.88	13004.27	342.14

9	3	2	1574.53	1883.99	189.28

11	3	2	10403.00	10319.76	425.06

13	3	2	980.30	629.68	290.96

-12	4	2	12.59	-219.30	219.30

-10	4	2	3228.78	2998.68	285.31

-8	4	2	10.05	-72.07	359.90

-6	4	2	786.69	750.43	162.73

-4	4	2	487.52	596.96	140.18

-2	4	2	1973.25	2011.59	133.60

0	4	2	881.51	710.72	105.26

2	4	2	3621.36	4027.75	155.80

4	4	2	32287.82	31611.32	617.38

6	4	2	1564.02	2051.28	173.37

8	4	2	13453.37	13370.22	375.78

10	4	2	10036.21	10036.96	384.33

12	4	2	179.82	382.02	216.65

-13	5	2	3784.64	4241.19	397.67

-11	5	2	7417.34	7666.77	407.17

-9	5	2	5184.12	5341.67	298.68

-7	5	2	50741.64	50531.25	1384.89

-5	5	2	1183.86	1151.17	190.61

-3	5	2	27219.35	26802.29	580.73

-1	5	2	76164.04	76506.37	1266.88

1	5	2	110662.52	116344.02	1558.68

3	5	2	61598.38	63677.37	1238.56

5	5	2	1692.16	1878.42	292.36

7	5	2	39733.20	40355.08	876.10

9	5	2	1524.45	1369.62	209.18

11	5	2	5473.66	4795.85	339.81

13	5	2	387.23	264.85	259.55

-12	6	2	2420.46	2485.57	363.55

-10	6	2	20174.16	19971.41	574.15

-8	6	2	5619.70	5354.50	302.24

-6	6	2	11162.39	10689.63	355.29

-4	6	2	19350.01	20829.71	590.32

-2	6	2	5722.20	5764.88	231.98

0	6	2	167708.27	167858.39	2046.70

2	6	2	333.26	367.45	128.23

4	6	2	3561.42	3689.20	211.94

6	6	2	829.67	922.99	165.61

8	6	2	2357.11	2492.36	238.84

10	6	2	7191.16	7130.79	365.57

12	6	2	1660.12	1789.27	319.73

-11	7	2	272.93	429.33	285.63

-9	7	2	444.51	525.29	202.95

-7	7	2	10408.00	9236.49	375.54

-5	7	2	2712.40	3095.10	237.54

-3	7	2	7442.03	7055.95	278.06

-1	7	2	17766.08	18231.36	544.02

1	7	2	9500.70	9440.28	293.71

3	7	2	14.44	-149.89	304.19

5	7	2	15379.71	15000.83	453.97

7	7	2	2059.56	1962.48	155.07

9	7	2	3582.15	3577.82	276.48

11	7	2	1097.97	944.10	286.10

-10	8	2	1450.58	1820.18	297.17

-8	8	2	97.67	101.25	417.39

-6	8	2	3.03	126.45	184.37

-4	8	2	944.73	871.60	185.29

-2	8	2	4711.67	5296.00	255.33

0	8	2	4.46	-369.19	369.19

2	8	2	1938.09	2061.54	190.63

4	8	2	4623.55	4391.24	253.54

6	8	2	1202.26	1246.62	182.20

8	8	2	479.48	391.24	134.29

10	8	2	87.79	-233.45	436.40

-9	9	2	1373.60	1224.50	323.26

-7	9	2	1643.63	2187.32	255.61

-5	9	2	1685.40	1631.91	241.03

-3	9	2	2.28	39.79	325.86

-1	9	2	3177.07	3100.16	239.32

1	9	2	2342.76	1943.52	217.62

3	9	2	931.26	1038.74	177.77

5	9	2	2661.73	2539.79	243.28

7	9	2	309.25	61.46	190.57

9	9	2	440.87	170.98	151.06

11	9	2	11.35	-259.54	259.54

-8	10	2	2.25	-202.50	282.09

-6	10	2	184.64	210.91	440.82

-4	10	2	2995.19	3246.27	280.88

-2	10	2	3322.98	3642.41	240.65

0	10	2	1040.95	1307.62	186.61

2	10	2	752.40	285.21	201.20

4	10	2	452.95	373.19	178.64

6	10	2	12.64	0.00	180.84

8	10	2	3.74	-403.23	464.25

10	10	2	127.79	-335.47	335.47

-7	11	2	11127.16	11842.49	618.54

-5	11	2	2083.92	1751.80	280.84

-3	11	2	4714.24	4353.07	323.42

-1	11	2	2278.78	1676.70	267.58

1	11	2	1626.69	1850.79	241.91

3	11	2	114.34	332.05	172.00

5	11	2	1582.26	1249.31	227.31

7	11	2	2994.19	2355.74	287.94

9	11	2	1849.42	1710.58	311.78

-6	12	2	355.86	753.00	278.12

-4	12	2	0.17	58.80	411.63

-2	12	2	6.51	-219.74	452.75

0	12	2	28.09	160.06	184.82

2	12	2	368.05	107.89	424.92

4	12	2	4084.66	3275.36	322.05

6	12	2	409.33	856.91	259.55

8	12	2	838.78	722.97	283.88

-5	13	2	252.39	-90.20	319.23

-3	13	2	186.78	400.15	292.70

-1	13	2	511.82	-119.83	501.42

1	13	2	231.89	-356.38	460.28

3	13	2	338.97	122.04	431.10

5	13	2	985.86	1118.75	271.95

-2	14	2	1847.34	1887.03	342.74

0	14	2	997.23	777.38	306.88

2	14	2	1395.02	1185.14	341.39

-5	-15	3	2240.36	2041.91	325.95

-3	-15	3	71.48	-324.09	480.61

-1	-15	3	2944.31	3549.46	387.01

1	-15	3	1767.76	1858.72	351.14

-6	-14	3	139.05	-63.23	460.28

-4	-14	3	2123.56	2263.04	299.85

-2	-14	3	563.03	-289.18	533.26

0	-14	3	3600.77	4051.00	319.82

2	-14	3	1013.51	850.79	301.58

4	-14	3	1994.16	1933.07	355.57

-7	-13	3	1683.90	1563.74	294.53

-5	-13	3	45.73	-397.04	397.04

-3	-13	3	11766.42	11564.98	432.22

-1	-13	3	11.05	-51.73	437.28

1	-13	3	6747.42	6442.10	381.91

3	-13	3	3.38	-282.97	483.70

5	-13	3	1496.73	1860.43	331.22

-10	-12	3	225.35	110.10	251.58

-8	-12	3	1123.77	1131.60	221.99

-6	-12	3	1214.49	1501.76	220.66

-4	-12	3	57.48	24.32	173.32

-2	-12	3	3478.28	3580.50	280.90

0	-12	3	5003.12	5012.65	314.15

2	-12	3	6543.31	6783.83	362.89

4	-12	3	207.31	53.50	418.28

6	-12	3	7033.41	6738.06	478.38

8	-12	3	1404.33	1517.24	347.14

-11	-11	3	1165.20	1149.40	197.77

-9	-11	3	9208.36	8628.55	420.54

-7	-11	3	478.68	520.43	189.69

-5	-11	3	13021.26	12891.18	424.39

-3	-11	3	25765.76	27168.79	791.93

-1	-11	3	31077.63	33334.71	878.82

1	-11	3	10909.57	11212.48	389.29

3	-11	3	2577.89	2623.77	260.96

5	-11	3	7332.78	7328.36	361.15

7	-11	3	6682.04	5964.73	392.52

9	-11	3	5487.41	5390.16	453.49

-12	-10	3	4737.31	4359.79	415.85

-10	-10	3	2228.15	2305.30	229.98

-8	-10	3	4227.60	4288.67	290.66

-6	-10	3	8576.21	8797.32	351.96

-4	-10	3	3957.40	4064.13	255.72

-2	-10	3	6262.87	6479.83	291.24

0	-10	3	35.62	63.23	140.16

2	-10	3	153.86	-170.23	170.23

4	-10	3	1240.22	972.89	206.52

6	-10	3	342.95	373.63	209.14

8	-10	3	1835.68	1896.35	298.07

-11	-9	3	8061.91	6947.95	405.87

-9	-9	3	2205.48	2049.94	244.58

-7	-9	3	1853.26	1968.98	209.63

-5	-9	3	30.29	-213.55	275.90

-3	-9	3	293.94	128.67	157.41

-1	-9	3	141.96	-30.95	321.44

1	-9	3	75.96	-48.64	156.96

3	-9	3	2887.99	2802.78	221.62

5	-9	3	52.24	-30.95	173.32

7	-9	3	98.63	592.48	181.28

9	-9	3	309.74	-415.63	478.41

-12	-8	3	4286.08	4731.26	391.95

-10	-8	3	39.69	49.52	366.98

-8	-8	3	689.58	451.82	126.96

-6	-8	3	11428.88	11201.92	342.90

-4	-8	3	24.94	-14.59	133.53

-2	-8	3	6591.32	6610.61	259.89

0	-8	3	12348.40	12489.17	368.80

2	-8	3	238.07	-88.87	358.59

4	-8	3	18.16	-155.63	155.63

6	-8	3	40.10	-101.25	163.59

8	-8	3	2498.76	2196.43	263.61

10	-8	3	746.54	782.22	284.32

-13	-7	3	8466.50	9023.84	507.23

-11	-7	3	8730.41	8861.77	398.40

-9	-7	3	23384.65	25252.62	768.54

-7	-7	3	1547.33	1195.01	194.15

-5	-7	3	25240.33	26753.86	663.03

-3	-7	3	2409.28	2890.51	177.39

-1	-7	3	2581.40	2629.24	171.66

1	-7	3	14423.51	14086.06	451.13

3	-7	3	143.68	-55.71	261.31

5	-7	3	33688.20	30857.67	770.35

7	-7	3	301.40	-246.73	348.86

9	-7	3	823.94	1007.75	228.17

11	-7	3	52.78	-504.93	504.93

-14	-6	3	51.59	-66.76	252.91

-12	-6	3	606.46	425.81	207.82

-10	-6	3	1005.70	1072.35	187.94

-8	-6	3	3.52	0.00	270.15

-6	-6	3	3408.28	3377.51	169.46

-4	-6	3	6375.37	7272.29	227.61

-2	-6	3	17259.65	17957.56	449.95

0	-6	3	673.16	859.68	112.32

2	-6	3	2887.55	2693.63	167.25

4	-6	3	396.36	136.19	296.70

6	-6	3	874.54	730.09	163.17

8	-6	3	96.36	-159.61	175.97

10	-6	3	2551.58	2275.59	271.57

12	-6	3	1989.86	2288.63	326.82

-13	-5	3	504.97	634.51	253.80

-11	-5	3	732.71	855.63	205.62

-9	-5	3	996.66	918.48	176.89

-7	-5	3	1.17	-86.22	258.65

-5	-5	3	971.65	912.16	92.80

-3	-5	3	294.78	272.38	96.84

-1	-5	3	360.93	348.00	91.53

1	-5	3	404.19	376.31	100.38

3	-5	3	4969.65	4842.57	190.80

5	-5	3	1084.39	1071.54	161.42

7	-5	3	0.82	-317.46	317.46

9	-5	3	10.83	-137.06	379.36

11	-5	3	906.64	1067.01	218.89

-14	-4	3	34.07	234.34	232.12

-12	-4	3	2.03	-361.67	375.82

-10	-4	3	4078.16	4187.09	260.59

-8	-4	3	3028.54	2941.01	211.90

-6	-4	3	13295.75	14246.04	439.95

-4	-4	3	9545.40	10571.85	465.78

-2	-4	3	796.07	1053.48	93.76

0	-4	3	881.52	565.69	93.32

2	-4	3	876.64	808.90	104.37

4	-4	3	35612.48	29787.76	846.05

6	-4	3	6912.07	6286.02	254.58

8	-4	3	7653.88	7187.12	314.31

10	-4	3	5703.76	5471.02	331.87

12	-4	3	267.80	-61.02	284.75

-13	-3	3	265.96	-465.15	465.15

-11	-3	3	9.97	0.00	153.42

-9	-3	3	58.81	8.40	140.16

-7	-3	3	779.65	926.00	146.81

-5	-3	3	3185.83	3245.10	155.77

-3	-3	3	2001.81	2124.95	78.69

-1	-3	3	2894.70	2608.62	118.21

1	-3	3	7543.60	6763.26	189.38

3	-3	3	721.11	558.55	103.48

5	-3	3	203.58	252.92	116.29

7	-3	3	517.15	820.69	153.88

9	-3	3	3803.52	4084.68	257.48

11	-3	3	53.71	375.82	193.66

13	-3	3	3861.03	3681.22	398.11

-14	-2	3	166.28	-251.14	443.92

-12	-2	3	2682.70	2678.60	274.67

-10	-2	3	232.83	340.02	146.35

-8	-2	3	463.00	309.08	152.99

-6	-2	3	288.12	42.45	235.24

-4	-2	3	556.14	721.71	91.10

-2	-2	3	9789.42	11079.07	181.59

0	-2	3	409.14	410.40	84.91

2	-2	3	293.10	332.09	81.36

4	-2	3	5280.42	4480.20	166.93

6	-2	3	20331.49	18808.56	539.07

8	-2	3	3717.36	3643.79	238.47

10	-2	3	4823.87	5016.96	311.93

12	-2	3	658.14	262.21	222.86

-13	-1	3	394.01	127.78	215.78

-11	-1	3	64.55	89.76	276.34

-9	-1	3	1543.97	1673.07	169.39

-7	-1	3	2587.26	2782.20	179.17

-5	-1	3	14791.72	15863.95	393.00

-3	-1	3	6447.62	6659.54	186.22

-1	-1	3	15.64	9.45	109.26

1	-1	3	1663.87	1261.19	98.68

3	-1	3	1398.48	1182.41	104.40

5	-1	3	50.48	-222.84	222.84

7	-1	3	62.84	-237.87	322.77

9	-1	3	4271.87	4425.29	246.44

11	-1	3	5266.86	5171.92	325.65

13	-1	3	281.88	509.36	238.32

-14	0	3	735.65	126.91	474.90

-12	0	3	674.60	546.98	204.73

-10	0	3	4544.65	4826.80	268.13

-8	0	3	895.05	917.60	159.64

-6	0	3	1932.63	1844.16	151.73

-4	0	3	11325.00	12720.25	333.79

-2	0	3	479.05	405.10	87.12

0	0	3	192.04	230.45	57.53

2	0	3	2097.47	1828.97	108.42

4	0	3	25639.06	24648.83	695.74

6	0	3	4447.97	4318.13	204.02

8	0	3	11306.07	10644.70	338.02

10	0	3	1344.24	1641.99	200.33

12	0	3	4247.24	4280.07	326.92

-13	1	3	23965.14	23982.11	755.29

-11	1	3	414.77	394.41	204.28

-9	1	3	8345.11	8884.65	316.14

-7	1	3	18758.74	18699.50	539.32

-5	1	3	8851.71	9920.02	275.24

-3	1	3	52856.13	52364.38	867.58

-1	1	3	5500.66	5020.41	140.98

1	1	3	224257.00	228958.67	1177.16

3	1	3	91850.84	89021.77	1209.28

5	1	3	37509.49	34784.96	905.70

7	1	3	10140.60	9627.22	308.77

9	1	3	78.95	-109.21	149.89

11	1	3	17931.61	18211.02	618.31

13	1	3	34.37	-492.10	492.10

-14	2	3	6298.38	6621.70	488.50

-12	2	3	3116.30	2748.17	271.15

-10	2	3	10385.81	10805.87	375.09

-8	2	3	39.06	-112.75	148.56

-6	2	3	190287.20	201697.58	2288.10

-4	2	3	36534.52	38450.15	857.02

-2	2	3	29914.96	24433.29	597.76

0	2	3	97775.66	99480.76	1131.89

2	2	3	124716.05	128612.53	998.77

4	2	3	85022.14	83826.34	1328.82

6	2	3	12868.81	12570.34	367.51

8	2	3	25908.62	25780.24	706.99

10	2	3	5453.73	4990.42	291.16

12	2	3	5147.38	5468.93	346.43

-13	3	3	3257.80	3733.63	364.91

-11	3	3	1585.09	1690.68	240.58

-9	3	3	8731.71	9883.32	361.74

-7	3	3	7532.53	7968.22	285.59

-5	3	3	282.15	237.00	129.56

-3	3	3	21580.73	20129.48	449.36

-1	3	3	2603.71	2000.67	127.45

1	3	3	1504.74	1949.91	119.44

3	3	3	22496.00	22542.30	392.32

5	3	3	1331.77	1314.87	141.97

7	3	3	2.51	-227.26	249.37

9	3	3	748.03	977.68	177.32

11	3	3	3374.21	3304.73	276.91

13	3	3	1456.24	1435.88	301.59

-12	4	3	928.85	1492.84	251.61

-10	4	3	3755.13	4022.12	283.12

-8	4	3	459.08	533.26	176.87

-6	4	3	262.76	-116.29	336.93

-4	4	3	856.57	69.43	312.21

-2	4	3	12658.31	12260.27	387.32

0	4	3	1959.54	1995.62	135.37

2	4	3	692.69	607.17	112.77

4	4	3	919.83	999.11	108.35

6	4	3	1958.77	1703.31	177.81

8	4	3	1535.17	1699.56	190.61

10	4	3	1155.90	1029.47	201.21

12	4	3	199.56	61.02	372.29

-13	5	3	1.77	-133.08	451.87

-11	5	3	1276.71	1348.76	250.74

-9	5	3	1137.39	1488.05	227.74

-7	5	3	830.69	909.17	187.94

-5	5	3	11772.80	11513.88	395.30

-3	5	3	383.81	508.50	142.38

-1	5	3	5240.52	5633.48	213.83

1	5	3	761.76	809.27	123.38

3	5	3	13877.86	13994.95	461.24

5	5	3	288.21	211.74	103.54

7	5	3	31.66	120.26	143.25

9	5	3	2574.34	2372.08	230.44

11	5	3	4.09	-142.81	183.05

-12	6	3	623.44	871.52	284.32

-10	6	3	2917.88	2929.89	288.39

-8	6	3	3088.77	3559.12	266.29

-6	6	3	341.60	257.78	173.77

-4	6	3	56.94	-90.64	326.30

-2	6	3	229.21	26.53	331.62

0	6	3	3605.85	3404.94	195.14

2	6	3	273.01	53.50	139.28

4	6	3	5646.95	6050.97	263.80

6	6	3	183.17	-112.59	209.75

8	6	3	424.85	565.97	157.41

10	6	3	3.05	-366.53	366.53

12	6	3	734.82	974.56	240.10

-11	7	3	676.22	-556.26	556.26

-9	7	3	10797.03	11340.82	441.46

-7	7	3	2853.83	3214.42	256.99

-5	7	3	19777.47	20904.02	550.51

-3	7	3	4956.06	5358.30	252.69

-1	7	3	655.89	371.89	178.65

1	7	3	690.71	531.97	153.44

3	7	3	1082.66	1227.62	153.90

5	7	3	4713.46	4776.66	268.15

7	7	3	52.86	-149.97	149.97

9	7	3	4946.88	5126.97	308.82

11	7	3	554.37	621.69	263.53

-10	8	3	1285.80	1399.16	299.38

-8	8	3	7797.64	8425.13	414.73

-6	8	3	802.74	677.00	219.33

-4	8	3	451.27	407.24	191.46

-2	8	3	2830.47	2995.63	221.18

0	8	3	96.00	102.58	295.80

2	8	3	6425.74	7005.95	288.15

4	8	3	541.35	356.84	165.82

6	8	3	5755.72	5248.30	286.31

8	8	3	2286.60	2148.85	176.85

10	8	3	720.90	875.96	260.00

-9	9	3	1235.07	1250.57	314.41

-7	9	3	635.28	974.12	228.61

-5	9	3	399.16	420.94	195.44

-3	9	3	1493.99	1588.98	211.39

-1	9	3	2131.97	2276.47	215.84

1	9	3	4.37	-234.78	317.90

3	9	3	2.43	41.12	268.38

5	9	3	68.17	-90.64	362.12

7	9	3	704.91	702.63	209.15

9	9	3	9.95	-53.53	240.97

-8	10	3	146.32	62.34	573.47

-6	10	3	13.32	-229.47	229.47

-4	10	3	7320.49	8755.48	381.08

-2	10	3	1153.77	1025.50	221.11

0	10	3	5248.84	5128.43	297.79

2	10	3	271.50	402.81	155.20

4	10	3	49.37	-143.70	397.49

6	10	3	512.94	440.84	218.43

8	10	3	1240.47	1531.37	302.91

-7	11	3	4050.02	4240.93	418.03

-5	11	3	244.74	344.00	240.53

-3	11	3	208.12	105.23	433.31

-1	11	3	563.96	451.46	203.84

1	11	3	251.44	-49.96	342.23

3	11	3	317.38	583.65	181.29

5	11	3	8.96	139.72	180.39

7	11	3	6722.66	6715.15	454.90

-6	12	3	441.67	221.52	309.96

-4	12	3	1118.62	954.27	325.46

-2	12	3	1898.60	1822.07	252.08

0	12	3	740.31	809.64	225.96

2	12	3	69.45	112.75	398.37

4	12	3	37.70	-177.74	447.01

6	12	3	1730.67	1208.63	271.53

-3	13	3	1162.97	1133.81	323.25

-1	13	3	136.72	-487.25	487.25

1	13	3	348.72	186.15	515.12

3	13	3	1972.87	2125.00	334.78

5	13	3	86.42	-45.54	264.40

-5	-15	4	3334.87	3317.40	363.59

-3	-15	4	1849.95	1961.34	343.62

-1	-15	4	11904.89	11728.72	592.46

1	-15	4	6312.80	6306.71	486.73

-8	-14	4	4900.55	4923.49	447.27

-6	-14	4	2997.51	3011.66	341.90

-4	-14	4	3657.97	3583.46	310.97

-2	-14	4	1818.15	1987.89	282.59

0	-14	4	1720.73	1748.17	252.96

2	-14	4	704.46	402.83	293.61

4	-14	4	348.99	-263.08	565.52

-9	-13	4	4441.76	4280.47	366.73

-7	-13	4	2948.07	2664.46	336.60

-5	-13	4	921.46	990.96	215.79

-3	-13	4	1834.11	1806.15	255.18

-1	-13	4	908.05	1079.84	211.37

1	-13	4	70.83	53.06	295.35

3	-13	4	561.85	536.80	219.76

5	-13	4	344.87	439.51	278.56

-10	-12	4	541.55	216.22	283.87

-8	-12	4	5735.57	5462.74	345.13

-6	-12	4	3050.60	2832.21	279.55

-4	-12	4	1548.71	1381.99	213.16

-2	-12	4	601.35	579.70	181.29

0	-12	4	4260.66	4825.42	285.80

2	-12	4	1002.61	745.55	214.03

4	-12	4	4998.72	5103.96	340.68

6	-12	4	2904.67	3180.60	361.80

-11	-11	4	12702.88	11516.58	406.81

-9	-11	4	10348.26	9553.48	433.89

-7	-11	4	2820.54	2735.28	247.25

-5	-11	4	4645.25	4679.77	279.63

-3	-11	4	1095.09	1113.94	194.13

-1	-11	4	23967.14	24224.00	757.14

1	-11	4	100.36	166.69	160.50

3	-11	4	3979.68	4586.79	277.38

5	-11	4	4721.66	4525.14	326.07

7	-11	4	235.79	-59.69	481.06

-12	-10	4	2939.30	3446.39	363.57

-10	-10	4	4.87	-34.73	180.48

-8	-10	4	1610.03	1653.10	220.68

-6	-10	4	0.71	-293.58	321.88

-4	-10	4	408.97	150.78	377.17

-2	-10	4	1887.48	1922.16	205.22

0	-10	4	3365.31	3764.32	248.62

2	-10	4	8286.36	8751.53	331.17

4	-10	4	666.81	302.01	195.45

6	-10	4	882.43	-151.23	469.61

8	-10	4	64.53	0.00	437.28

-13	-9	4	212.85	-67.65	518.20

-11	-9	4	3087.80	2756.08	296.35

-9	-9	4	233.18	107.86	282.76

-7	-9	4	703.29	896.32	172.45

-5	-9	4	612.76	732.26	153.88

-3	-9	4	300.57	184.38	155.64

-1	-9	4	110.16	116.73	148.56

1	-9	4	72.30	16.36	135.74

3	-9	4	5204.71	5166.52	259.32

5	-9	4	104.23	-360.79	360.79

7	-9	4	544.86	764.52	189.69

9	-9	4	136.83	-221.07	279.00

-12	-8	4	2318.64	2345.36	317.99

-10	-8	4	1168.05	1002.50	229.51

-8	-8	4	2476.11	2676.20	149.94

-6	-8	4	8169.93	8432.25	302.42

-4	-8	4	1184.56	1058.73	163.19

-2	-8	4	9698.91	10061.56	290.63

0	-8	4	74.40	-164.48	314.81

2	-8	4	907.96	1170.55	160.97

4	-8	4	5878.57	5195.12	255.37

6	-8	4	5584.57	4943.84	284.54

8	-8	4	14490.29	13836.16	482.90

10	-8	4	194.52	0.00	541.19

-13	-7	4	6.70	186.14	387.31

-11	-7	4	754.54	843.69	202.96

-9	-7	4	818.22	623.94	179.97

-7	-7	4	287.94	-97.72	218.69

-5	-7	4	67.38	-140.16	275.90

-3	-7	4	33.45	85.33	119.82

-1	-7	4	1972.97	2057.78	163.67

1	-7	4	3149.98	3142.72	181.40

3	-7	4	3766.11	3535.35	214.16

5	-7	4	12824.11	11056.46	351.84

7	-7	4	67.45	-84.45	321.00

9	-7	4	216.08	-439.50	439.50

11	-7	4	188.32	190.57	425.79

-14	-6	4	437.32	-66.32	391.31

-12	-6	4	142.36	-326.75	400.14

-10	-6	4	13.34	-43.77	336.91

-8	-6	4	276.03	173.77	144.59

-6	-6	4	1003.70	1051.88	193.70

-4	-6	4	221.45	297.13	112.75

-2	-6	4	82.49	-105.67	105.67

0	-6	4	4042.83	4146.34	175.27

2	-6	4	374.22	247.62	123.37

4	-6	4	7779.30	7199.12	263.49

6	-6	4	4216.87	4069.75	244.68

8	-6	4	3550.04	3488.56	253.48

10	-6	4	5369.13	5841.29	360.60

12	-6	4	310.65	66.77	521.74

-13	-5	4	788.99	663.72	212.25

-11	-5	4	50.46	-170.67	170.67

-9	-5	4	6265.15	6420.35	287.25

-7	-5	4	2564.50	2525.89	193.31

-5	-5	4	3610.53	3527.52	125.60

-3	-5	4	21480.61	25546.45	716.16

-1	-5	4	2121.16	2252.39	131.84

1	-5	4	5312.58	5183.05	185.54

3	-5	4	727.51	435.14	121.17

5	-5	4	338.55	0.00	308.63

7	-5	4	2214.13	2211.51	192.84

9	-5	4	146.45	0.00	191.89

11	-5	4	1679.89	1608.85	241.02

-14	-4	4	3776.85	3937.77	395.02

-12	-4	4	1856.27	1837.12	226.43

-10	-4	4	574.88	597.83	166.26

-8	-4	4	173.68	-93.29	258.66

-6	-4	4	13378.53	14287.97	443.94

-4	-4	4	18530.57	19674.50	315.70

-2	-4	4	5772.44	6654.10	174.11

0	-4	4	7731.71	6787.73	207.48

2	-4	4	3107.94	2861.47	150.91

4	-4	4	7.95	180.84	110.54

6	-4	4	3098.72	3079.54	195.10

8	-4	4	15131.91	14433.42	479.10

10	-4	4	239.37	535.01	179.51

12	-4	4	3438.45	3667.80	369.35

-13	-3	4	4074.22	3965.89	320.72

-11	-3	4	35.77	123.80	155.63

-9	-3	4	22411.01	23391.69	676.88

-7	-3	4	19375.71	20992.86	560.72

-5	-3	4	12619.80	13739.87	389.53

-3	-3	4	21121.65	24385.58	432.75

-1	-3	4	4945.28	5271.65	147.09

1	-3	4	15013.22	12190.13	317.86

3	-3	4	10909.52	9529.03	267.87

5	-3	4	103138.09	92349.86	1579.46

7	-3	4	69.00	157.85	146.79

9	-3	4	4452.39	3868.23	264.58

11	-3	4	1453.28	1764.48	252.95

13	-3	4	149.12	135.30	505.82

-14	-2	4	463.10	-41.56	287.41

-12	-2	4	35286.76	33240.89	977.02

-10	-2	4	4374.15	4347.96	260.16

-8	-2	4	1993.21	1932.45	180.90

-6	-2	4	51148.25	54950.91	1136.09

-4	-2	4	135819.73	151682.22	1592.24

-2	-2	4	332906.84	376734.78	1580.04

0	-2	4	4953.04	4437.74	134.26

2	-2	4	91608.48	77540.16	1098.88

4	-2	4	64175.09	57406.71	1113.67

6	-2	4	31239.49	27756.18	659.38

8	-2	4	8199.82	8263.79	314.79

10	-2	4	123.31	108.33	160.50

12	-2	4	26631.44	26615.86	822.05

-13	-1	4	5380.97	5879.29	349.54

-11	-1	4	168.00	-360.35	376.71

-9	-1	4	8360.50	8161.42	296.67

-7	-1	4	7946.25	8668.38	263.52

-5	-1	4	46997.39	51668.99	1017.74

-3	-1	4	20333.14	22360.24	560.08

-1	-1	4	5193.59	5278.71	313.80

1	-1	4	1934.49	1808.03	103.54

3	-1	4	840.97	678.86	101.72

5	-1	4	1754.06	1515.38	142.87

7	-1	4	4.16	-55.27	142.37

9	-1	4	5885.25	6463.77	304.91

11	-1	4	427.55	67.21	215.78

13	-1	4	255.17	0.00	252.03

-14	0	4	384.35	-527.94	527.94

-12	0	4	1095.82	1240.39	219.78

-10	0	4	7733.30	7914.26	327.14

-8	0	4	856.62	658.45	179.10

-6	0	4	595.35	563.81	130.89

-4	0	4	5236.85	5684.70	178.48

-2	0	4	11323.12	11171.11	282.08

0	0	4	1420.24	1362.25	89.81

2	0	4	3610.48	3414.53	135.47

4	0	4	766.03	893.74	113.21

6	0	4	68.06	-55.27	267.50

8	0	4	32.80	0.00	267.05

10	0	4	179.93	47.75	183.49

12	0	4	2753.01	2878.46	326.86

-13	1	4	989.75	1026.34	242.77

-11	1	4	116.17	-187.47	350.62

-9	1	4	1142.06	989.26	189.71

-7	1	4	1299.86	1603.63	172.48

-5	1	4	6963.40	7408.15	226.34

-3	1	4	3465.15	3762.11	146.52

-1	1	4	372.19	538.16	84.02

1	1	4	5868.56	5762.26	132.53

3	1	4	12162.19	11218.18	350.51

5	1	4	450.85	573.51	127.35

7	1	4	1170.03	1346.16	162.74

9	1	4	949.12	593.44	198.11

11	1	4	661.97	561.57	209.59

13	1	4	1115.48	1450.42	274.61

-14	2	4	5575.94	5038.06	422.53

-12	2	4	2186.71	2350.22	254.30

-10	2	4	9084.60	9251.72	358.19

-8	2	4	5046.93	5794.16	256.23

-6	2	4	15005.60	16530.86	490.15

-4	2	4	2430.80	2674.49	154.85

-2	2	4	653.10	646.10	101.71

0	2	4	1503.51	1462.02	115.90

2	2	4	1513.34	1456.98	84.14

4	2	4	4967.76	4918.48	195.66

6	2	4	1085.57	948.59	158.76

8	2	4	1369.47	1563.76	189.28

10	2	4	1460.15	1755.66	212.27

12	2	4	85.39	60.57	397.93

-13	3	4	2204.76	2810.13	310.47

-11	3	4	2506.30	2974.43	271.57

-9	3	4	592.55	597.83	182.62

-7	3	4	7053.54	7407.60	287.77

-5	3	4	10837.50	11069.14	342.60

-3	3	4	39.99	-19.90	221.51

-1	3	4	29657.54	29344.45	744.82

1	3	4	19107.12	20297.94	456.10

3	3	4	4.78	-163.92	163.92

5	3	4	1311.60	1214.00	153.02

7	3	4	1141.70	908.33	175.56

9	3	4	1852.40	1886.25	229.09

11	3	4	590.86	-278.57	456.32

-12	4	4	3281.07	3671.31	326.88

-10	4	4	1739.48	1758.83	244.12

-8	4	4	16361.73	17439.39	517.36

-6	4	4	889.62	1016.65	180.42

-4	4	4	12219.18	11625.15	352.01

-2	4	4	1852.93	1423.46	154.82

0	4	4	3317.96	3477.31	173.47

2	4	4	15687.73	16980.67	459.78

4	4	4	337.75	41.03	122.93

6	4	4	15985.52	15714.12	450.05

8	4	4	24.61	-41.56	303.31

10	4	4	2186.16	2173.77	259.61

12	4	4	586.16	631.42	272.82

-13	5	4	256.51	134.86	269.27

-11	5	4	420.51	447.47	230.37

-9	5	4	2501.53	2493.26	244.15

-7	5	4	1179.97	1112.20	196.79

-5	5	4	3533.07	3572.67	225.20

-3	5	4	876.31	1041.88	160.08

-1	5	4	9.89	72.07	129.55

1	5	4	141.16	-171.56	260.87

3	5	4	712.42	988.77	138.85

5	5	4	3760.87	3815.80	156.88

7	5	4	278.98	237.88	155.64

9	5	4	802.46	195.45	473.59

11	5	4	1244.01	1461.95	290.97

-12	6	4	887.36	1078.94	300.69

-10	6	4	10.49	136.62	229.03

-8	6	4	19.33	44.21	363.44

-6	6	4	1009.69	1152.85	195.46

-4	6	4	39.56	112.30	157.85

-2	6	4	7079.30	6893.36	265.21

0	6	4	2196.64	2152.86	192.42

2	6	4	630.12	483.76	164.50

4	6	4	1148.00	999.00	168.05

6	6	4	1406.53	1387.32	128.82

8	6	4	259.48	389.98	174.65

10	6	4	2164.97	2145.43	262.26

-11	7	4	23.13	272.80	277.66

-9	7	4	65.62	-512.89	512.89

-7	7	4	1739.45	2012.70	236.16

-5	7	4	6560.34	6855.16	323.11

-3	7	4	50.69	137.51	287.84

-1	7	4	944.25	1121.90	161.85

1	7	4	6628.48	6782.66	277.11

3	7	4	493.73	901.16	153.44

5	7	4	4174.32	4700.86	250.86

7	7	4	3852.42	4189.77	191.91

9	7	4	4070.19	3806.67	318.51

11	7	4	5347.32	5950.23	444.20

-10	8	4	39.90	186.14	492.10

-8	8	4	346.89	0.00	251.59

-6	8	4	4950.57	5580.30	311.49

-4	8	4	628.26	481.98	190.58

-2	8	4	775.64	1044.91	177.76

0	8	4	6363.61	7103.95	293.90

2	8	4	306.10	0.00	359.04

4	8	4	898.07	749.09	174.67

6	8	4	130.79	210.46	176.42

8	8	4	1941.92	1871.06	182.14

10	8	4	1430.19	1309.85	294.08

-9	9	4	2666.36	2314.93	403.81

-7	9	4	359.66	54.39	484.61

-5	9	4	83.16	95.06	336.03

-3	9	4	4092.82	4014.89	288.90

-1	9	4	1754.37	1468.75	218.92

1	9	4	2300.18	2291.10	226.90

3	9	4	1346.07	1422.65	203.43

5	9	4	3006.59	3294.02	251.68

7	9	4	4679.62	5076.71	315.88

9	9	4	3846.18	3608.87	270.72

-8	10	4	1285.39	1299.66	371.46

-6	10	4	7010.89	6638.21	391.65

-4	10	4	76.87	63.67	197.64

-2	10	4	529.70	107.01	200.75

0	10	4	13768.53	14095.18	451.44

2	10	4	7618.77	7156.75	356.31

4	10	4	13635.92	13881.86	467.34

6	10	4	861.09	774.27	213.14

8	10	4	7092.47	6903.46	447.84

-7	11	4	12632.27	14013.23	658.04

-5	11	4	187.22	118.94	240.09

-3	11	4	11838.15	12220.52	468.52

-1	11	4	10980.25	10937.15	446.34

1	11	4	13338.77	13786.10	489.89

3	11	4	4444.36	4173.62	325.61

5	11	4	43.14	58.80	459.39

7	11	4	4327.21	3543.43	382.65

-6	12	4	637.60	1211.11	310.85

-4	12	4	1138.49	1627.75	330.77

-2	12	4	1681.15	1370.04	317.08

0	12	4	3901.66	3811.40	310.98

2	12	4	9831.00	9483.45	526.37

4	12	4	280.15	-187.03	470.45

6	12	4	1036.44	679.21	298.48

-3	13	4	171.58	-135.74	568.60

-1	13	4	7085.27	7592.40	491.65

1	13	4	1848.72	2230.66	317.09

3	13	4	22.69	0.00	404.56

-5	-15	5	283.49	-43.77	255.57

-3	-15	5	13.21	0.00	439.49

-1	-15	5	1827.32	1789.75	334.33

1	-15	5	201.18	131.32	405.01

-8	-14	5	2450.80	2478.49	343.64

-6	-14	5	442.41	515.56	263.53

-4	-14	5	3987.83	3628.30	318.06

-2	-14	5	619.94	626.12	221.53

0	-14	5	3636.09	3735.63	322.03

2	-14	5	6808.95	7024.16	461.11

4	-14	5	174.93	395.72	252.91

-9	-13	5	175.30	195.43	406.34

-7	-13	5	86.40	117.61	362.56

-5	-13	5	2135.68	1818.16	258.73

-3	-13	5	80.09	-12.82	184.37

-1	-13	5	1653.89	1412.07	240.14

1	-13	5	1230.27	1275.34	225.53

3	-13	5	409.25	42.45	229.48

5	-13	5	3.94	63.23	250.69

-10	-12	5	330.98	-64.11	231.69

-8	-12	5	4735.84	3761.85	317.21

-6	-12	5	1333.58	1493.38	216.25

-4	-12	5	1196.72	913.18	224.65

-2	-12	5	335.18	215.77	169.79

0	-12	5	165.53	391.75	170.67

2	-12	5	2682.05	2436.23	259.19

4	-12	5	689.54	541.67	226.84

6	-12	5	4818.74	5304.94	423.39

-11	-11	5	483.22	246.39	458.08

-9	-11	5	1890.61	2176.31	247.66

-7	-11	5	1007.35	896.79	204.30

-5	-11	5	218.90	-220.19	360.36

-3	-11	5	326.30	429.34	162.27

-1	-11	5	3479.44	4036.29	250.39

1	-11	5	3701.77	3586.02	263.67

3	-11	5	5730.39	6298.24	325.24

5	-11	5	6534.85	6053.87	364.21

7	-11	5	1832.83	1836.64	313.11

-12	-10	5	75.12	65.00	453.64

-10	-10	5	4.32	-228.12	267.72

-8	-10	5	1196.87	1018.86	212.26

-6	-10	5	210.73	323.66	164.04

-4	-10	5	74.23	37.58	347.97

-2	-10	5	382.95	530.60	147.68

0	-10	5	1574.59	1488.20	205.21

2	-10	5	888.62	737.15	184.40

4	-10	5	20.83	-372.72	372.72

6	-10	5	1980.90	1936.66	249.88

8	-10	5	994.28	868.47	280.79

-13	-9	5	224.78	133.97	473.10

-11	-9	5	57.36	-426.23	426.23

-9	-9	5	3854.16	3416.30	193.99

-7	-9	5	2119.18	2083.62	210.09

-5	-9	5	7747.37	7933.25	301.50

-3	-9	5	918.72	857.01	168.93

-1	-9	5	3995.99	4415.38	233.62

1	-9	5	0.95	33.16	295.79

3	-9	5	5077.69	4987.57	266.84

5	-9	5	25.57	0.00	313.48

7	-9	5	617.62	461.63	213.13

9	-9	5	17.88	-547.37	547.37

-12	-8	5	2246.60	2586.38	323.74

-10	-8	5	947.30	1265.13	187.05

-8	-8	5	4583.83	4940.17	185.99

-6	-8	5	1529.25	1332.53	183.54

-4	-8	5	1348.67	1126.42	161.42

-2	-8	5	448.19	596.06	152.11

0	-8	5	22287.20	22706.17	599.12

2	-8	5	2883.57	2569.78	200.84

4	-8	5	1191.26	733.22	180.87

6	-8	5	3764.48	3136.12	249.07

8	-8	5	1482.83	1451.40	220.67

10	-8	5	581.47	187.04	561.12

-13	-7	5	1359.46	1104.21	301.15

-11	-7	5	1527.58	1846.76	229.52

-9	-7	5	48.50	197.64	152.98

-7	-7	5	1868.72	2076.94	141.27

-5	-7	5	1.36	-57.04	275.45

-3	-7	5	19416.67	21030.43	544.38

-1	-7	5	30768.32	31316.99	901.56

1	-7	5	160.93	154.31	129.11

3	-7	5	3428.85	3428.41	215.02

5	-7	5	10482.72	9734.66	329.54

7	-7	5	801.16	-174.22	404.16

9	-7	5	4953.21	5057.90	330.50

11	-7	5	637.52	43.33	277.69

-14	-6	5	629.60	944.04	247.62

-12	-6	5	6563.15	6139.62	357.12

-10	-6	5	5627.59	5138.90	299.58

-8	-6	5	27852.97	29188.55	764.57

-6	-6	5	178.00	95.31	189.99

-4	-6	5	34738.96	36850.00	965.77

-2	-6	5	120888.05	125695.39	1670.00

0	-6	5	95755.90	98511.54	1499.37

2	-6	5	42322.05	38967.65	1033.25

4	-6	5	716.28	719.02	158.31

6	-6	5	34607.22	31725.19	821.35

8	-6	5	8990.85	9023.54	360.82

10	-6	5	4006.03	4226.42	321.60

-13	-5	5	928.19	1090.00	248.07

-11	-5	5	5778.06	5691.09	321.70

-9	-5	5	15830.01	15179.33	474.33

-7	-5	5	6240.34	6367.46	251.44

-5	-5	5	37608.61	40031.25	702.92

-3	-5	5	47301.37	50265.48	1021.31

-1	-5	5	35785.90	37116.51	854.42

1	-5	5	6223.56	6016.37	196.19

3	-5	5	1886.45	1483.57	157.03

5	-5	5	3716.54	3073.27	226.98

7	-5	5	5621.29	5214.91	271.72

9	-5	5	3103.68	2841.55	267.17

11	-5	5	3428.92	3184.79	408.27

-14	-4	5	502.23	275.03	232.58

-12	-4	5	3964.82	3811.99	293.30

-10	-4	5	2141.13	2123.87	213.18

-8	-4	5	6037.19	5571.85	261.60

-6	-4	5	5265.21	5591.23	213.36

-4	-4	5	2588.56	2937.38	106.96

-2	-4	5	2809.40	3090.19	136.74

0	-4	5	11455.28	11653.83	331.46

2	-4	5	1236.11	1152.60	117.65

4	-4	5	2924.95	2875.31	183.61

6	-4	5	2595.10	2151.14	206.13

8	-4	5	1.23	83.56	313.04

10	-4	5	18.88	291.81	164.48

12	-4	5	820.22	818.04	290.52

-13	-3	5	165.52	-57.04	392.19

-11	-3	5	3765.48	3595.70	264.99

-9	-3	5	677.33	815.84	145.04

-7	-3	5	706.25	804.37	141.51

-5	-3	5	872.48	859.27	114.98

-3	-3	5	3738.22	4208.56	106.84

-1	-3	5	2291.76	2462.06	120.80

1	-3	5	9871.58	9524.81	304.71

3	-3	5	3979.45	3438.06	166.41

5	-3	5	14.99	-81.80	253.79

7	-3	5	2417.44	2507.09	193.74

9	-3	5	2754.30	2859.15	260.97

11	-3	5	52.88	-285.62	400.14

-14	-2	5	35.07	-439.49	506.25

-12	-2	5	27081.98	26754.55	727.38

-10	-2	5	4817.52	4798.24	266.81

-8	-2	5	3447.90	3643.40	220.33

-6	-2	5	37105.27	39492.82	987.39

-4	-2	5	176.83	154.76	99.49

-2	-2	5	479.82	384.88	77.61

0	-2	5	1692.64	1664.36	102.64

2	-2	5	18037.01	17615.85	411.65

4	-2	5	730.52	796.87	125.15

6	-2	5	2020.57	2052.32	197.27

8	-2	5	5091.23	5082.12	269.93

10	-2	5	3980.29	3473.16	285.78

12	-2	5	317.81	0.00	457.63

-13	-1	5	1265.30	1786.54	264.00

-11	-1	5	14.85	-395.27	395.27

-9	-1	5	17065.42	16401.81	584.45

-7	-1	5	24184.29	25356.55	618.12

-5	-1	5	101.28	-160.50	212.23

-3	-1	5	1534.53	2115.84	127.40

-1	-1	5	1364.46	1320.00	80.95

1	-1	5	28.13	0.00	145.91

3	-1	5	688.27	787.16	113.65

5	-1	5	34964.58	32617.62	954.13

7	-1	5	16804.20	15881.88	451.87

9	-1	5	314.62	-133.09	352.40

11	-1	5	2.08	-56.59	196.31

-14	0	5	4262.02	3966.31	418.04

-12	0	5	498.24	453.22	192.34

-10	0	5	18471.42	19417.22	483.77

-8	0	5	4502.91	5269.84	240.72

-6	0	5	2081.96	2355.07	159.69

-4	0	5	22135.40	24291.77	690.10

-2	0	5	52.22	73.40	155.64

0	0	5	3372.12	2793.25	108.67

2	0	5	113.27	-34.49	193.22

4	0	5	34177.74	31763.44	901.22

6	0	5	1473.76	1685.03	165.41

8	0	5	13.65	-349.73	349.73

10	0	5	8056.59	8835.04	381.11

12	0	5	3509.22	3856.27	359.18

-13	1	5	757.12	395.31	303.78

-11	1	5	180.72	-95.50	399.26

-9	1	5	519.53	870.65	161.39

-7	1	5	1405.18	1422.76	164.96

-5	1	5	5076.27	5683.62	208.06

-3	1	5	5414.64	5568.36	177.58

-1	1	5	42.04	128.22	78.70

1	1	5	5423.52	5785.60	124.16

3	1	5	253.91	-104.35	205.17

5	1	5	1386.32	1292.75	160.54

7	1	5	202.05	130.88	140.61

9	1	5	4612.13	4601.40	292.45

11	1	5	708.52	168.91	446.60

-14	2	5	4.63	312.15	252.02

-12	2	5	31.07	166.69	396.60

-10	2	5	1693.88	1986.15	214.49

-8	2	5	165.76	-306.41	306.41

-6	2	5	698.85	910.50	154.77

-4	2	5	26.96	-215.77	219.74

-2	2	5	2969.45	2617.47	149.57

0	2	5	1496.06	1468.54	125.62

2	2	5	14.11	-140.34	140.34

4	2	5	5738.26	5656.31	226.22

6	2	5	2261.98	2506.64	200.81

8	2	5	475.76	503.19	165.37

10	2	5	1.01	102.58	316.13

12	2	5	886.75	966.18	260.45

-13	3	5	469.86	-188.36	565.53

-11	3	5	123.12	337.80	204.71

-9	3	5	125.80	83.12	370.96

-7	3	5	3015.08	3150.63	218.09

-5	3	5	7674.09	7760.58	267.48

-3	3	5	2079.99	2404.69	160.14

-1	3	5	1093.68	1124.24	129.58

1	3	5	874.40	888.01	122.94

3	3	5	2950.56	3241.99	195.55

5	3	5	8673.87	8589.48	295.84

7	3	5	5509.89	5379.50	277.91

9	3	5	8509.33	8669.43	372.74

11	3	5	963.11	1086.03	222.42

-12	4	5	2027.15	1735.41	347.17

-10	4	5	5.07	49.52	345.31

-8	4	5	214.58	59.25	175.98

-6	4	5	2276.32	2236.83	205.24

-4	4	5	2265.64	2320.56	188.44

-2	4	5	6299.69	6352.50	233.79

0	4	5	223.68	-249.38	249.38

2	4	5	1458.90	1757.18	163.20

4	4	5	887.90	943.65	111.57

6	4	5	8315.36	8080.38	302.41

8	4	5	349.88	279.45	173.33

10	4	5	15.11	-328.95	379.80

12	4	5	1623.96	2028.50	282.14

-11	5	5	184.07	0.00	443.48

-9	5	5	2386.36	2507.79	264.05

-7	5	5	760.59	417.87	207.83

-5	5	5	4298.37	4385.45	246.91

-3	5	5	2.43	-171.55	305.08

-1	5	5	34.11	-305.08	305.08

1	5	5	804.93	779.62	149.03

3	5	5	55.89	53.50	142.81

5	5	5	14957.70	14853.52	411.57

7	5	5	2021.76	1921.25	222.91

9	5	5	6027.35	5773.34	344.71

11	5	5	7698.72	7126.17	473.10

-12	6	5	1208.47	1496.42	311.31

-10	6	5	3489.64	4208.90	319.37

-8	6	5	32.60	45.98	360.79

-6	6	5	7467.52	7468.71	323.15

-4	6	5	305.74	335.60	164.04

-2	6	5	3295.06	3235.36	218.99

0	6	5	693.51	1006.44	160.52

2	6	5	14290.66	15295.40	438.86

4	6	5	33441.67	32472.41	813.23

6	6	5	4170.51	4463.67	484.01

8	6	5	6720.27	6946.31	341.65

10	6	5	282.46	20.34	257.33

-11	7	5	26.58	128.66	301.98

-9	7	5	5687.62	5491.54	368.14

-7	7	5	13789.62	13388.08	444.35

-5	7	5	15579.18	15085.88	445.88

-3	7	5	29836.38	31045.25	800.71

-1	7	5	952.85	840.20	179.54

1	7	5	80473.38	78868.77	1731.04

3	7	5	14903.15	14493.29	474.25

5	7	5	7352.00	7281.34	324.01

7	7	5	1479.16	1196.07	182.20

9	7	5	111.39	132.20	181.72

-10	8	5	1513.56	1423.51	337.86

-8	8	5	451.09	55.71	546.96

-6	8	5	26447.88	28223.66	902.25

-4	8	5	34.81	127.78	383.34

-2	8	5	7117.92	6907.38	309.85

0	8	5	857.09	920.22	187.05

2	8	5	386.65	80.92	334.28

4	8	5	2895.71	2742.89	233.55

6	8	5	13878.88	14272.39	462.93

8	8	5	4294.46	4080.18	221.47

10	8	5	188.51	22.11	232.13

-9	9	5	1049.11	1214.27	351.99

-7	9	5	736.49	341.81	276.81

-5	9	5	550.05	1023.19	206.50

-3	9	5	11.28	103.46	203.83

-1	9	5	10706.62	10980.79	395.90

1	9	5	541.00	400.17	188.81

3	9	5	13439.95	12936.81	428.38

5	9	5	260.36	285.19	184.38

7	9	5	79.73	72.95	198.08

9	9	5	1264.32	1253.69	198.62

-8	10	5	9.09	-547.37	547.37

-6	10	5	778.78	694.67	247.62

-4	10	5	1794.35	2472.16	252.08

-2	10	5	21.44	38.02	192.33

0	10	5	0.34	0.00	366.09

2	10	5	2501.13	3027.49	264.49

4	10	5	1244.54	1104.21	237.47

6	10	5	474.26	736.65	254.25

8	10	5	993.56	902.96	274.60

-7	11	5	3.45	68.09	414.73

-5	11	5	4.14	331.60	236.10

-3	11	5	45.83	14.59	222.40

-1	11	5	5174.54	4624.41	344.22

1	11	5	1801.64	1357.69	254.73

3	11	5	1514.32	1695.05	264.45

5	11	5	17.16	-62.34	398.37

-4	12	5	4621.50	4896.82	448.58

-2	12	5	1959.53	2673.39	322.84

0	12	5	317.63	943.12	254.68

2	12	5	716.70	-252.93	586.77

4	12	5	6.92	-398.37	487.68

-1	13	5	381.32	458.52	288.29

1	13	5	922.51	665.05	296.27

-5	-15	6	1310.30	1526.07	314.41

-3	-15	6	32.53	-168.90	256.88

-1	-15	6	815.26	596.95	302.90

1	-15	6	4109.63	4705.42	419.36

-8	-14	6	2.21	-199.85	415.61

-6	-14	6	245.05	-276.35	276.35

-4	-14	6	35.39	0.00	427.55

-2	-14	6	2526.79	2835.94	279.52

0	-14	6	40.12	-221.07	221.07

2	-14	6	2930.12	3128.42	332.61

4	-14	6	106.27	66.76	295.35

-9	-13	6	69.10	-194.10	404.12

-7	-13	6	1929.93	1801.73	252.52

-5	-13	6	6357.10	6057.61	344.28

-3	-13	6	263.85	-310.84	420.93

-1	-13	6	1899.32	1846.42	236.16

1	-13	6	83.52	241.41	188.35

3	-13	6	226.23	172.44	455.86

5	-13	6	914.32	1303.58	306.00

-10	-12	6	939.29	915.34	286.54

-8	-12	6	5288.45	5701.81	352.19

-6	-12	6	1018.52	721.23	209.16

-4	-12	6	1974.19	1892.45	233.96

-2	-12	6	1113.63	1305.85	199.88

0	-12	6	49.75	-355.04	355.04

2	-12	6	2091.73	1485.14	249.88

4	-12	6	48.91	-110.09	397.04

6	-12	6	1468.07	1435.89	336.09

-11	-11	6	1130.96	876.23	629.47

-9	-11	6	5889.88	5795.22	343.37

-7	-11	6	53.13	-393.95	393.95

-5	-11	6	3579.58	3287.30	252.15

-3	-11	6	5687.53	5713.06	288.09

-1	-11	6	349.38	-122.92	340.02

1	-11	6	16.80	-139.27	163.15

3	-11	6	3004.66	3445.76	264.51

5	-11	6	967.01	1107.26	206.06

7	-11	6	3834.38	4407.17	396.35

-12	-10	6	77.57	86.22	227.70

-10	-10	6	129.91	-133.91	280.74

-8	-10	6	7302.04	7604.34	357.18

-6	-10	6	1926.21	1891.59	224.23

-4	-10	6	6955.02	7197.38	301.88

-2	-10	6	7364.16	7113.09	296.60

0	-10	6	26588.83	27976.23	776.27

2	-10	6	20851.25	19901.98	684.47

4	-10	6	9805.44	9436.06	364.85

6	-10	6	18.48	183.93	188.79

8	-10	6	2239.78	2481.55	303.84

-13	-9	6	9.73	-267.05	442.58

-11	-9	6	2540.84	2888.13	278.20

-9	-9	6	8039.36	8498.15	254.80

-7	-9	6	19710.89	20298.78	553.94

-5	-9	6	26977.63	27272.83	731.99

-3	-9	6	8142.86	9040.40	301.10

-1	-9	6	29530.77	30881.04	758.34

1	-9	6	24859.94	24043.40	688.30

3	-9	6	1138.66	1012.69	191.04

5	-9	6	3636.01	3592.56	259.23

7	-9	6	7337.09	6809.99	357.61

9	-9	6	2893.24	2878.04	344.55

-12	-8	6	1228.77	1479.63	303.80

-10	-8	6	5014.39	5457.65	312.81

-8	-8	6	6687.31	6973.65	213.76

-6	-8	6	980.00	1032.57	161.41

-4	-8	6	1223.23	1101.18	172.47

-2	-8	6	445.69	351.53	141.94

0	-8	6	6650.97	6556.61	266.07

2	-8	6	455.65	-32.28	316.60

4	-8	6	2217.02	2450.79	196.38

6	-8	6	9.16	-176.86	380.68

8	-8	6	430.69	162.27	467.81

10	-8	6	266.20	-128.22	512.90

-13	-7	6	4422.54	3835.48	391.07

-11	-7	6	666.49	472.69	200.75

-9	-7	6	441.32	493.02	170.24

-7	-7	6	428.39	-214.31	233.91

-5	-7	6	4493.59	4833.74	231.00

-3	-7	6	685.76	814.98	147.25

-1	-7	6	4020.76	3961.06	194.71

1	-7	6	2953.08	3030.95	193.78

3	-7	6	51.22	141.93	145.47

5	-7	6	674.84	757.03	167.59

7	-7	6	606.19	238.33	185.72

9	-7	6	3622.10	4143.50	304.78

11	-7	6	26.22	-544.28	544.28

-14	-6	6	23.73	0.00	456.73

-12	-6	6	9120.46	9386.97	403.28

-10	-6	6	2430.29	2415.40	232.21

-8	-6	6	36357.17	38061.69	860.38

-6	-6	6	1562.83	1534.69	155.46

-4	-6	6	11917.27	12242.47	343.12

-2	-6	6	1560.05	1731.62	147.73

0	-6	6	4883.02	4789.44	205.39

2	-6	6	12103.06	10487.11	341.33

4	-6	6	3694.93	3170.99	217.24

6	-6	6	12471.18	11451.04	379.24

8	-6	6	373.24	463.39	171.12

10	-6	6	2.54	0.00	407.65

-13	-5	6	330.54	630.96	266.18

-11	-5	6	12385.57	12446.14	431.85

-9	-5	6	4195.69	4264.27	253.08

-7	-5	6	3160.13	3525.09	214.57

-5	-5	6	3374.28	3754.88	408.84

-3	-5	6	11394.53	11922.98	383.11

-1	-5	6	78195.27	79231.03	1287.17

1	-5	6	58.17	21.67	186.59

3	-5	6	6705.82	6574.26	236.00

5	-5	6	6501.75	5954.24	268.70

7	-5	6	27.51	121.15	350.18

9	-5	6	3449.71	3641.43	275.14

11	-5	6	5812.53	5861.72	446.89

-14	-4	6	294.75	212.23	258.22

-12	-4	6	476.70	493.90	189.25

-10	-4	6	9433.63	9325.07	346.70

-8	-4	6	1660.73	1692.13	177.79

-6	-4	6	9123.73	9797.09	280.87

-4	-4	6	701.54	726.97	83.90

-2	-4	6	3318.53	3922.83	160.21

0	-4	6	1706.91	1639.35	125.19

2	-4	6	2097.02	1656.67	148.19

4	-4	6	19073.41	17395.85	535.31

6	-4	6	294.49	138.40	365.67

8	-4	6	1654.21	1523.99	204.32

10	-4	6	0.69	-221.95	368.30

12	-4	6	49.99	-66.76	360.35

-13	-3	6	385.61	721.17	191.46

-11	-3	6	1183.66	1232.46	201.21

-9	-3	6	410.85	459.42	153.43

-7	-3	6	114.99	84.89	289.61

-5	-3	6	2146.66	2213.18	153.06

-3	-3	6	1827.60	2152.28	298.16

-1	-3	6	354.80	-67.21	198.98

1	-3	6	2554.65	2570.23	140.26

3	-3	6	5342.72	4650.95	206.74

5	-3	6	1051.76	918.07	161.86

7	-3	6	608.19	452.80	151.67

9	-3	6	1529.37	1846.78	207.85

11	-3	6	1358.23	1771.96	270.64

-14	-2	6	69.73	105.67	235.66

-12	-2	6	2647.36	2673.26	262.73

-10	-2	6	1362.07	1198.45	210.50

-8	-2	6	2459.75	2529.74	201.71

-6	-2	6	3152.32	3204.23	176.98

-4	-2	6	23.86	-172.88	207.36

-2	-2	6	7924.11	8624.33	185.62

0	-2	6	11.31	91.52	82.68

2	-2	6	5371.68	5283.14	189.06

4	-2	6	13316.10	12026.47	342.76

6	-2	6	3173.02	3377.67	218.98

8	-2	6	9625.53	9779.13	353.79

10	-2	6	73.76	-213.56	495.20

12	-2	6	420.78	562.43	271.93

-13	-1	6	239.59	332.94	206.49

-11	-1	6	531.18	454.55	208.71

-9	-1	6	387.69	135.75	165.37

-7	-1	6	5752.26	6428.16	254.52

-5	-1	6	895.20	1144.07	127.36

-3	-1	6	9514.12	9773.13	319.22

-1	-1	6	189.36	291.04	59.72

1	-1	6	2680.78	2584.10	137.17

3	-1	6	1019.85	1342.67	130.91

5	-1	6	2.95	93.29	130.43

7	-1	6	9604.84	8756.43	317.96

9	-1	6	5168.80	5880.87	310.17

11	-1	6	1491.11	1626.06	252.51

-14	0	6	2329.04	2955.22	320.64

-12	0	6	27.08	52.61	184.82

-10	0	6	8.15	84.45	348.41

-8	0	6	4531.97	4802.45	251.34

-6	0	6	648.82	689.83	152.12

-4	0	6	6045.15	6228.42	205.47

-2	0	6	11272.22	11816.03	348.23

0	0	6	1183.74	1428.56	219.16

2	0	6	336.69	148.13	104.35

4	0	6	2944.69	2997.40	183.60

6	0	6	3043.47	3238.68	202.61

8	0	6	3936.77	3721.98	257.92

10	0	6	761.00	759.23	212.69

12	0	6	495.78	688.45	225.51

-13	1	6	56.86	-120.71	459.39

-11	1	6	735.31	1031.18	210.48

-9	1	6	193.25	163.60	156.08

-7	1	6	2744.24	3136.40	207.47

-5	1	6	17337.41	17518.39	497.13

-3	1	6	1.98	-161.38	218.86

-1	1	6	12.46	79.14	91.08

1	1	6	2.44	-87.61	168.23

3	1	6	21.47	0.00	114.51

5	1	6	5935.14	5618.92	251.86

7	1	6	5180.86	5166.36	262.41

9	1	6	5258.87	4999.93	303.98

11	1	6	1985.95	2156.86	287.46

-12	2	6	1820.09	1852.12	307.36

-10	2	6	239.48	239.65	166.25

-8	2	6	1470.83	995.06	189.73

-6	2	6	275.43	-332.06	332.06

-4	2	6	2406.41	2508.75	172.97

-2	2	6	17936.45	18851.37	477.00

0	2	6	2308.73	2941.95	157.94

2	2	6	11253.72	11280.48	232.25

4	2	6	17553.72	16898.97	525.33

6	2	6	12886.54	12589.91	418.75

8	2	6	12349.64	12690.29	403.98

10	2	6	160.50	-108.77	178.63

12	2	6	1422.99	1079.89	329.01

-13	3	6	13916.25	14136.44	660.80

-11	3	6	6449.97	6860.04	375.70

-9	3	6	17512.86	18624.09	573.65

-7	3	6	3154.52	3017.48	230.04

-5	3	6	69840.09	67635.79	1454.91

-3	3	6	46185.36	44502.80	1094.73

-1	3	6	40132.48	37540.93	976.42

1	3	6	51198.39	51975.24	1155.15

3	3	6	8688.80	9395.10	231.20

5	3	6	77280.71	77874.41	1656.03

7	3	6	462.98	362.14	164.05

9	3	6	1500.84	1821.99	227.75

11	3	6	2017.06	1426.26	306.04

-12	4	6	15140.38	14898.88	654.29

-10	4	6	549.56	663.26	208.71

-8	4	6	3953.68	3813.58	271.64

-6	4	6	15605.28	15546.67	460.19

-4	4	6	23411.63	23727.79	637.80

-2	4	6	80312.52	81493.18	1535.98

0	4	6	3123.30	3283.73	192.90

2	4	6	18653.54	18393.39	558.28

4	4	6	2797.26	2806.07	142.29

6	4	6	119.06	-349.30	349.30

8	4	6	1481.66	1610.17	224.65

10	4	6	5.66	-290.93	476.63

-11	5	6	3.79	118.05	485.91

-9	5	6	2268.33	3261.38	269.79

-7	5	6	67.31	61.02	178.18

-5	5	6	664.58	463.86	169.80

-3	5	6	9548.50	9071.59	311.82

-1	5	6	1567.72	1345.40	175.58

1	5	6	1942.02	2211.51	191.96

3	5	6	12314.66	12500.00	420.51

5	5	6	727.87	853.07	566.67

7	5	6	325.66	220.20	172.88

9	5	6	669.40	970.58	211.36

11	5	6	815.68	746.41	261.33

-12	6	6	1.58	315.25	255.11

-10	6	6	486.40	402.81	227.27

-8	6	6	27.26	-171.11	188.35

-6	6	6	1288.58	1312.53	196.35

-4	6	6	2175.49	2151.35	214.07

-2	6	6	4230.84	4137.08	250.88

0	6	6	14.75	0.00	248.93

2	6	6	142.40	339.13	140.60

4	6	6	2348.78	2611.37	226.46

6	6	6	555.66	296.94	134.26

8	6	6	206.39	80.47	191.89

10	6	6	739.10	1158.95	259.12

-11	7	6	876.79	-66.33	581.48

-9	7	6	4425.45	4891.12	357.90

-7	7	6	352.30	345.77	229.92

-5	7	6	314.46	718.51	193.22

-3	7	6	106.90	288.28	166.69

-1	7	6	446.16	-76.05	424.04

1	7	6	2428.14	2633.10	232.66

3	7	6	6557.38	6568.05	304.95

5	7	6	536.29	-45.99	449.25

7	7	6	1094.24	855.42	449.06

9	7	6	234.55	20.78	260.43

-10	8	6	30.28	-328.95	538.09

-8	8	6	757.86	1264.64	250.28

-6	8	6	20.03	-203.38	503.60

-4	8	6	8524.90	8911.38	378.50

-2	8	6	1603.43	1332.93	227.32

0	8	6	496.19	560.23	173.33

2	8	6	30.92	-343.10	343.10

4	8	6	179.27	0.00	330.73

6	8	6	285.79	-53.94	345.77

8	8	6	9.29	-112.09	302.91

-9	9	6	3044.40	3792.75	413.55

-7	9	6	7834.11	8283.86	426.65

-5	9	6	6821.56	6579.36	380.15

-3	9	6	310.33	148.12	410.77

-1	9	6	7876.37	8128.18	365.62

1	9	6	938.50	993.18	217.12

3	9	6	3516.84	3493.72	278.24

5	9	6	2173.77	2390.01	251.65

7	9	6	2099.92	2067.55	318.87

-8	10	6	1208.95	1549.48	354.21

-6	10	6	369.91	-123.80	618.58

-4	10	6	728.91	1110.76	248.95

-2	10	6	2616.31	2209.71	278.65

0	10	6	1787.45	1768.55	237.49

2	10	6	4967.81	4674.31	333.15

4	10	6	236.90	-231.69	433.31

6	10	6	2056.05	2030.83	304.71

-5	11	6	859.14	-65.00	593.41

-3	11	6	437.36	-305.98	454.10

-1	11	6	892.45	633.22	255.59

1	11	6	5.66	-39.35	249.81

3	11	6	1445.70	1006.05	302.48

5	11	6	554.44	532.81	266.19

-2	12	6	280.67	132.65	522.63

0	12	6	1690.43	1880.81	313.98

2	12	6	7.27	-481.93	481.93

-5	-15	7	3043.36	2684.79	356.50

-3	-15	7	712.70	233.03	273.71

-1	-15	7	4206.10	3734.05	386.19

1	-15	7	72.98	-265.73	548.26

-8	-14	7	141.88	0.00	364.33

-6	-14	7	43.91	-308.62	527.48

-4	-14	7	970.64	993.61	243.65

-2	-14	7	1874.15	1780.93	262.70

0	-14	7	1260.96	834.45	254.71

2	-14	7	2323.17	2592.14	337.89

4	-14	7	5018.45	4590.44	457.89

-9	-13	7	396.47	129.55	533.25

-7	-13	7	8745.81	8728.39	399.26

-5	-13	7	18487.74	17074.64	539.41

-3	-13	7	10376.81	10494.88	432.58

-1	-13	7	4822.52	4737.55	324.30

1	-13	7	7745.75	7454.68	386.83

3	-13	7	6143.80	6430.71	380.98

5	-13	7	3011.20	3176.19	385.69

-10	-12	7	1903.66	1682.30	304.71

-8	-12	7	4605.17	4243.57	310.57

-6	-12	7	5911.82	6006.50	327.01

-4	-12	7	19.64	11.94	182.16

-2	-12	7	1466.03	1866.67	208.29

0	-12	7	2.54	95.06	315.25

2	-12	7	34.00	12.82	187.91

4	-12	7	493.55	593.39	226.83

6	-12	7	617.95	63.67	567.75

-11	-11	7	11.42	22.97	164.61

-9	-11	7	7034.13	7055.58	372.19

-7	-11	7	1275.11	1112.62	230.40

-5	-11	7	49.72	56.15	162.27

-3	-11	7	24.76	159.17	138.83

-1	-11	7	1530.82	1413.85	197.68

1	-11	7	5069.21	5430.50	294.25

3	-11	7	3005.97	2855.23	256.55

5	-11	7	2137.64	2220.62	280.84

7	-11	7	121.76	211.35	262.19

-12	-10	7	1791.57	2262.48	318.85

-10	-10	7	1740.47	1585.24	170.81

-8	-10	7	14706.38	14057.57	458.57

-6	-10	7	48.53	-128.22	173.32

-4	-10	7	8726.21	9360.88	333.84

-2	-10	7	10807.11	11976.34	365.86

0	-10	7	6118.54	5576.51	285.02

2	-10	7	361.52	51.73	178.63

4	-10	7	24.85	93.29	329.84

6	-10	7	5467.53	5501.59	356.18

8	-10	7	1258.09	1358.02	293.18

-13	-9	7	3946.68	3810.85	383.96

-11	-9	7	18303.00	17096.69	548.23

-9	-9	7	26.05	307.53	289.82

-7	-9	7	22762.41	22369.59	717.02

-5	-9	7	2460.45	2270.44	226.47

-3	-9	7	405.10	136.63	370.98

-1	-9	7	7563.85	7957.23	297.52

1	-9	7	4034.81	3987.31	234.50

3	-9	7	27707.34	27013.55	797.57

5	-9	7	1085.50	1053.79	202.97

7	-9	7	3776.60	3820.24	297.27

9	-9	7	378.62	64.11	279.00

-12	-8	7	131.16	476.19	194.54

-10	-8	7	1033.40	826.48	186.61

-8	-8	7	14.62	-136.29	201.94

-6	-8	7	4857.21	5430.45	254.44

-4	-8	7	3507.95	3510.21	214.58

-2	-8	7	589.29	512.50	159.19

0	-8	7	198.31	30.95	149.01

2	-8	7	129.60	8.40	142.37

4	-8	7	158.70	326.31	144.14

6	-8	7	509.00	439.08	186.15

8	-8	7	1691.09	1263.48	264.02

10	-8	7	1058.88	1015.73	268.41

-13	-7	7	1139.60	1076.32	271.51

-11	-7	7	10.12	-393.50	393.50

-9	-7	7	1296.20	1047.19	176.45

-7	-7	7	32.95	108.84	150.55

-5	-7	7	6142.13	6030.75	266.48

-3	-7	7	5197.83	5327.70	230.60

-1	-7	7	1290.60	988.00	163.64

1	-7	7	485.10	464.29	153.44

3	-7	7	5490.10	5421.53	248.73

5	-7	7	6.23	80.03	160.94

7	-7	7	27.10	-190.56	336.47

9	-7	7	2609.67	2613.93	279.97

-14	-6	7	37.50	-473.53	473.53

-12	-6	7	218.88	565.07	193.22

-10	-6	7	3161.57	3215.42	245.06

-8	-6	7	15131.09	15493.62	475.62

-6	-6	7	20.62	17.45	119.30

-4	-6	7	1862.68	1712.20	170.29

-2	-6	7	4537.86	4622.42	208.02

0	-6	7	53.64	49.96	248.04

2	-6	7	16853.02	16157.21	523.93

4	-6	7	2211.49	2072.24	193.29

6	-6	7	9361.39	9593.85	353.34

8	-6	7	7094.99	6856.39	355.83

10	-6	7	845.05	817.16	272.39

-13	-5	7	189.73	-459.39	459.39

-11	-5	7	81.23	11.94	160.50

-9	-5	7	1072.18	1333.28	176.44

-7	-5	7	34.97	62.78	259.54

-5	-5	7	1819.23	1969.54	117.28

-3	-5	7	3481.80	3505.51	183.64

-1	-5	7	2393.61	2712.77	157.94

1	-5	7	2132.50	1922.91	151.73

3	-5	7	846.72	764.59	154.33

5	-5	7	907.92	1047.15	153.89

7	-5	7	757.14	944.52	185.28

9	-5	7	944.41	864.94	211.37

11	-5	7	2150.56	1990.15	352.92

-14	-4	7	1750.28	1630.08	290.99

-12	-4	7	3.03	52.61	346.64

-10	-4	7	151.54	393.96	152.54

-8	-4	7	23.37	-59.25	143.25

-6	-4	7	1355.99	1522.27	164.96

-4	-4	7	2067.96	2389.18	108.69

-2	-4	7	1205.89	1208.74	123.40

0	-4	7	409.10	344.90	106.12

2	-4	7	1450.04	1411.77	146.40

4	-4	7	4165.99	4034.23	220.80

6	-4	7	5845.03	5795.43	277.93

8	-4	7	2156.52	2309.58	212.74

10	-4	7	1734.55	1166.63	283.48

-13	-3	7	7.20	-117.17	446.12

-11	-3	7	1154.38	979.06	210.05

-9	-3	7	4441.11	4820.64	257.07

-7	-3	7	1962.58	2305.75	184.00

-5	-3	7	9974.41	10404.48	272.09

-3	-3	7	3237.78	3602.94	116.94

-1	-3	7	2431.92	2353.28	145.56

1	-3	7	1572.16	1566.23	133.14

3	-3	7	2675.87	2662.33	183.59

5	-3	7	2108.64	2250.92	182.23

7	-3	7	3063.84	2868.66	233.12

9	-3	7	2506.50	2244.20	249.45

11	-3	7	1435.04	1265.19	321.94

-14	-2	7	337.17	149.89	235.23

-12	-2	7	2424.46	2770.92	267.58

-10	-2	7	2084.84	1883.68	225.56

-8	-2	7	6410.32	6406.40	274.88

-6	-2	7	5131.52	5346.81	234.14

-4	-2	7	93.93	42.89	225.94

-2	-2	7	18.92	59.83	63.78

0	-2	7	2860.30	2907.08	153.98

2	-2	7	19110.34	17847.50	484.99

4	-2	7	355.67	254.69	149.90

6	-2	7	13556.35	12667.33	374.03

8	-2	7	6547.45	6483.18	327.06

10	-2	7	2463.67	2972.59	274.66

-13	-1	7	185.75	-177.30	468.68

-11	-1	7	15557.40	16910.47	489.65

-9	-1	7	11242.91	11403.82	370.31

-7	-1	7	1654.06	2070.75	178.24

-5	-1	7	8373.44	8664.12	258.70

-3	-1	7	1471.20	1396.37	125.17

-1	-1	7	209328.61	216516.28	1496.89

1	-1	7	26120.13	24417.60	531.82

3	-1	7	17199.86	15884.22	482.40

5	-1	7	20288.68	19598.83	617.76

7	-1	7	6252.42	6560.78	300.95

9	-1	7	10365.04	10529.28	403.37

11	-1	7	137.99	-205.60	268.38

-14	0	7	615.07	548.29	269.28

-12	0	7	7339.83	7777.79	388.14

-10	0	7	10055.10	11142.39	387.46

-8	0	7	38132.54	39675.36	863.40

-6	0	7	2229.44	2541.24	191.98

-4	0	7	67637.99	70827.40	1316.31

-2	0	7	103512.17	106454.84	1523.78

0	0	7	58557.01	58780.52	1381.78

2	0	7	20829.00	21030.39	525.99

4	0	7	49.75	14.59	126.90

6	0	7	23337.02	22689.99	688.46

8	0	7	2793.39	2919.33	256.10

10	0	7	3012.69	3007.74	288.39

-13	1	7	410.62	164.48	277.24

-11	1	7	506.65	494.79	216.22

-9	1	7	2708.67	2872.92	244.61

-7	1	7	4088.57	4073.35	238.05

-5	1	7	3746.34	3530.15	205.31

-3	1	7	3.92	0.00	233.01

-1	1	7	4282.95	4794.73	194.30

1	1	7	6975.98	6758.70	161.26

3	1	7	24.70	27.41	259.98

5	1	7	765.23	721.67	159.19

7	1	7	82.72	373.61	145.91

9	1	7	7.34	-142.37	176.86

11	1	7	670.58	871.09	259.12

-12	2	7	1255.08	1125.43	264.44

-10	2	7	416.41	190.13	397.07

-8	2	7	547.28	794.15	165.38

-6	2	7	508.65	502.76	158.30

-4	2	7	7765.37	7652.58	264.39

-2	2	7	12326.83	12279.09	351.15

0	2	7	1173.17	1554.53	140.20

2	2	7	567.12	563.45	95.48

4	2	7	3284.54	3141.54	201.30

6	2	7	718.25	702.20	156.54

8	2	7	198.40	-47.75	305.53

10	2	7	475.72	174.21	460.30

-13	3	7	804.20	1158.96	302.01

-11	3	7	704.10	663.71	219.32

-9	3	7	2756.76	2764.50	255.22

-7	3	7	4299.49	4400.22	244.68

-5	3	7	6604.63	6212.61	273.58

-3	3	7	4466.16	4486.92	226.58

-1	3	7	5.59	0.00	259.54

1	3	7	1134.33	1260.39	157.44

3	3	7	2777.83	2873.77	144.88

5	3	7	281.66	303.76	152.10

7	3	7	739.82	45.10	384.26

9	3	7	1777.30	1344.87	265.35

11	3	7	2319.34	2188.77	355.58

-12	4	7	7470.61	7484.87	511.15

-10	4	7	405.14	106.12	418.29

-8	4	7	550.32	573.50	201.63

-6	4	7	206.98	184.82	171.56

-4	4	7	2783.92	3039.93	211.45

-2	4	7	699.09	1015.73	167.59

0	4	7	10047.00	10417.54	312.31

2	4	7	7465.83	8133.68	291.33

4	4	7	155.84	178.78	183.49

6	4	7	387.60	108.33	173.33

8	4	7	50.86	104.35	389.97

10	4	7	2313.34	2560.29	337.89

-11	5	7	6740.19	7506.85	499.60

-9	5	7	397.59	51.73	424.92

-7	5	7	28865.17	28960.02	845.48

-5	5	7	163.94	-350.63	350.63

-3	5	7	9050.35	9152.61	323.72

-1	5	7	427.62	282.55	160.95

1	5	7	109.37	145.47	141.93

3	5	7	7925.12	7991.12	305.48

5	5	7	2982.70	3049.34	172.30

7	5	7	14014.40	14888.90	479.77

9	5	7	178.34	-416.51	457.18

-10	6	7	8458.52	7640.90	500.16

-8	6	7	18.03	141.49	210.90

-6	6	7	353.73	44.22	190.13

-4	6	7	2371.92	2267.26	226.02

-2	6	7	1886.74	2019.88	205.66

0	6	7	5919.25	6151.80	281.04

2	6	7	6.65	0.00	138.39

4	6	7	13437.45	13455.08	415.13

6	6	7	334.22	383.94	130.50

8	6	7	918.36	477.13	236.13

10	6	7	2084.69	2008.71	318.86

-9	7	7	493.67	220.64	285.64

-7	7	7	546.74	-313.06	526.63

-5	7	7	2019.52	1834.09	234.40

-3	7	7	134.76	42.45	360.79

-1	7	7	54.35	40.68	318.79

1	7	7	876.57	1128.49	177.32

3	7	7	32.06	-382.89	382.89

5	7	7	1157.54	1821.47	204.30

7	7	7	10.91	-196.27	196.27

9	7	7	1505.44	1591.55	293.19

-8	8	7	4.28	61.02	425.78

-6	8	7	2258.67	2087.09	283.50

-4	8	7	1759.96	1940.15	241.47

-2	8	7	2688.95	2496.41	252.12

0	8	7	4.51	34.49	180.84

2	8	7	159.30	130.88	169.79

4	8	7	77.22	155.63	171.11

6	8	7	918.81	-57.49	544.34

8	8	7	1957.84	2035.73	222.12

-7	9	7	54.32	-166.69	308.62

-5	9	7	100.55	156.08	237.87

-3	9	7	115.09	52.62	412.52

-1	9	7	0.48	102.58	422.69

1	9	7	1021.21	1090.03	226.85

3	9	7	545.57	888.77	197.65

5	9	7	3300.97	2944.57	345.02

7	9	7	1486.43	777.87	316.63

-6	10	7	1479.33	1582.27	314.86

-4	10	7	1218.69	1125.42	304.68

-2	10	7	2690.82	2422.01	301.65

0	10	7	520.58	-56.60	516.01

2	10	7	1124.03	611.57	256.92

4	10	7	1038.42	0.00	546.56

6	10	7	7.42	0.00	408.54

-5	11	7	2879.77	2506.04	403.81

-3	11	7	7.19	0.00	279.87

-1	11	7	305.29	-497.43	497.43

1	11	7	1010.97	530.63	299.37

3	11	7	455.49	551.38	301.56

-5	-15	8	2461.08	3140.14	335.24

-3	-15	8	2864.80	3357.47	374.63

-1	-15	8	421.28	564.20	287.85

1	-15	8	55.33	-134.85	393.06

-8	-14	8	1900.77	2248.36	330.80

-6	-14	8	4031.72	4002.07	366.72

-4	-14	8	1526.51	1516.39	276.39

-2	-14	8	2833.95	2257.95	304.75

0	-14	8	315.62	178.63	245.40

2	-14	8	1944.58	1502.76	339.20

4	-14	8	3918.50	4032.90	417.58

-9	-13	8	1474.81	910.09	309.55

-7	-13	8	7465.01	6964.63	394.77

-5	-13	8	435.28	54.83	219.31

-3	-13	8	9591.19	9310.71	398.89

-1	-13	8	288.53	-267.06	373.62

1	-13	8	2566.59	2590.05	285.28

3	-13	8	7299.71	7558.79	469.11

5	-13	8	2126.07	2491.22	356.02

-10	-12	8	930.38	684.95	253.38

-8	-12	8	84.25	-286.51	401.03

-6	-12	8	66.11	168.01	168.01

-4	-12	8	5070.10	5187.36	307.95

-2	-12	8	609.42	552.72	211.80

0	-12	8	4555.33	4702.97	304.83

2	-12	8	656.08	0.00	445.27

4	-12	8	36.30	116.28	358.13

6	-12	8	93.69	-524.83	571.69

-11	-11	8	337.57	55.16	181.87

-9	-11	8	2005.23	1918.95	241.03

-7	-11	8	756.24	198.54	433.34

-5	-11	8	65.14	-22.99	165.36

-3	-11	8	9.62	-87.10	176.41

-1	-11	8	261.96	-129.55	359.03

1	-11	8	5009.14	5106.49	294.68

3	-11	8	64.05	-87.99	193.66

5	-11	8	1016.88	1208.97	249.40

7	-11	8	231.28	195.87	274.58

-12	-10	8	90.67	325.42	252.02

-10	-10	8	1374.31	1403.73	150.94

-8	-10	8	4809.58	4098.76	292.90

-6	-10	8	3624.42	3651.42	259.24

-4	-10	8	2581.90	2587.58	211.87

-2	-10	8	508.01	508.06	168.47

0	-10	8	1003.05	953.85	190.15

2	-10	8	6466.76	6231.86	303.60

4	-10	8	2211.63	2063.23	248.56

6	-10	8	5756.24	6115.44	361.94

8	-10	8	1992.18	2136.94	336.55

-13	-9	8	917.24	1390.24	276.37

-11	-9	8	7.20	-289.16	351.94

-9	-9	8	178.18	211.69	142.70

-7	-9	8	128.51	-85.33	372.29

-5	-9	8	108.86	-304.20	318.35

-3	-9	8	16.83	-249.37	324.53

-1	-9	8	1177.59	1251.51	177.33

1	-9	8	4932.48	5287.87	260.63

3	-9	8	2788.19	2857.01	225.15

5	-9	8	3801.70	3440.82	284.45

7	-9	8	14.91	-229.03	323.65

9	-9	8	48.92	243.18	263.96

-12	-8	8	910.62	803.02	263.10

-10	-8	8	238.27	552.69	183.05

-8	-8	8	404.87	332.77	129.11

-6	-8	8	52.14	-110.98	248.04

-4	-8	8	1134.15	1116.19	171.14

-2	-8	8	3646.95	3243.06	225.20

0	-8	8	769.07	896.78	164.06

2	-8	8	260.70	36.26	334.71

4	-8	8	3588.50	3616.51	245.97

6	-8	8	4420.25	4016.25	295.53

8	-8	8	469.69	661.92	211.80

-13	-7	8	179.25	-125.57	425.79

-11	-7	8	1685.66	1895.00	223.33

-9	-7	8	1535.15	1832.65	200.78

-7	-7	8	9527.04	9596.94	406.09

-5	-7	8	5225.26	6091.88	271.73

-3	-7	8	168.23	125.13	140.61

-1	-7	8	5043.73	5037.42	237.66

1	-7	8	1199.04	1163.09	165.40

3	-7	8	1110.32	1461.11	172.91

5	-7	8	28.89	-333.37	333.37

7	-7	8	3.31	177.30	168.01

9	-7	8	2013.31	2144.48	327.71

-14	-6	8	241.56	335.15	270.60

-12	-6	8	375.28	168.91	377.61

-10	-6	8	777.71	833.09	181.74

-8	-6	8	905.36	-114.09	441.32

-6	-6	8	5185.61	5653.01	192.96

-4	-6	8	810.99	859.22	140.62

-2	-6	8	13820.79	14314.58	381.34

0	-6	8	720.71	816.75	138.41

2	-6	8	339.66	-185.27	321.01

4	-6	8	707.11	982.99	166.71

6	-6	8	6705.97	6361.73	303.17

8	-6	8	908.81	0.00	472.71

10	-6	8	3297.14	2970.18	375.97

-13	-5	8	467.95	688.89	274.59

-11	-5	8	2137.99	1981.38	236.17

-9	-5	8	758.25	273.72	190.14

-7	-5	8	16222.56	17347.85	574.23

-5	-5	8	103.03	664.99	129.11

-3	-5	8	675.12	498.37	130.45

-1	-5	8	13243.57	14019.29	452.31

1	-5	8	23809.35	22816.90	588.30

3	-5	8	47761.78	45565.93	1236.50

5	-5	8	34.98	19.01	145.91

7	-5	8	5576.29	5062.19	301.78

9	-5	8	1252.46	788.91	254.27

-14	-4	8	7321.79	6122.04	452.27

-12	-4	8	1323.53	1297.47	249.85

-10	-4	8	4923.46	4717.57	284.95

-8	-4	8	32396.89	33798.71	809.57

-6	-4	8	47251.59	49856.55	1269.87

-4	-4	8	35896.88	39059.79	722.34

-2	-4	8	29129.52	29475.39	616.50

0	-4	8	110909.33	110701.47	1701.96

2	-4	8	36529.98	35695.03	1032.11

4	-4	8	11586.71	12034.95	346.03

6	-4	8	1108.97	927.33	193.25

8	-4	8	7816.30	8007.06	367.82

10	-4	8	11666.48	13147.86	591.57

-13	-3	8	8.77	-239.20	263.07

-11	-3	8	1769.80	1764.14	233.07

-9	-3	8	10248.07	10793.98	361.82

-7	-3	8	6480.51	6919.34	274.90

-5	-3	8	12792.90	12964.83	373.29

-3	-3	8	6362.03	6575.22	158.22

-1	-3	8	249.69	271.05	108.77

1	-3	8	34.32	-118.94	118.94

3	-3	8	2426.49	2199.37	176.94

5	-3	8	2268.91	2326.12	189.31

7	-3	8	1903.64	1903.07	213.61

9	-3	8	11.48	-149.89	209.13

11	-3	8	1349.83	1154.62	323.70

-14	-2	8	477.82	806.07	239.65

-12	-2	8	3090.53	3443.93	289.28

-10	-2	8	1004.13	1145.76	198.99

-8	-2	8	3.69	0.00	298.44

-6	-2	8	131.37	-57.92	313.93

-4	-2	8	4005.52	4191.27	198.70

-2	-2	8	887.96	725.09	90.04

0	-2	8	20167.26	19568.05	493.54

2	-2	8	1624.94	1471.07	160.55

4	-2	8	2210.72	2056.79	193.74

6	-2	8	920.74	911.39	180.42

8	-2	8	181.80	0.00	356.37

10	-2	8	3070.66	3551.34	345.00

-13	-1	8	461.39	121.15	476.65

-11	-1	8	2784.04	2771.53	272.46

-9	-1	8	827.67	1074.54	179.09

-7	-1	8	2866.63	2541.42	215.88

-5	-1	8	11739.90	12157.95	362.11

-3	-1	8	828.03	766.37	135.76

-1	-1	8	259.40	144.42	271.05

1	-1	8	12077.56	12502.81	348.46

3	-1	8	962.59	929.11	147.26

5	-1	8	457.13	524.42	149.90

7	-1	8	442.12	326.76	171.12

9	-1	8	1280.65	1783.02	211.82

11	-1	8	582.65	388.67	274.59

-14	0	8	1515.25	1411.57	308.23

-12	0	8	10348.93	10604.56	461.34

-10	0	8	1565.30	1766.75	218.91

-8	0	8	29536.23	31089.00	798.86

-6	0	8	5674.80	5630.07	251.85

-4	0	8	6764.79	7182.30	251.94

-2	0	8	126.81	-71.63	237.88

0	0	8	1659.66	1658.12	277.33

2	0	8	14002.66	14455.80	400.40

4	0	8	2388.83	2235.10	191.97

6	0	8	14079.67	14203.72	415.66

8	0	8	889.15	1142.63	193.68

10	0	8	118.77	-357.25	483.71

-13	1	8	2843.40	2659.53	363.13

-11	1	8	176.72	-52.62	444.36

-9	1	8	6994.71	7570.86	347.89

-7	1	8	2957.34	3148.31	215.87

-5	1	8	757.82	845.50	155.21

-3	1	8	28910.26	28485.43	649.47

-1	1	8	33480.44	32579.10	953.95

1	1	8	8727.79	8718.19	196.38

3	1	8	0.75	-245.83	256.88

5	1	8	8.57	-64.55	142.37

7	1	8	3241.03	3382.66	259.66

9	1	8	854.55	1081.60	230.38

11	1	8	5263.39	5882.46	429.15

-12	2	8	2617.90	2864.70	323.31

-10	2	8	8710.82	9452.56	384.25

-8	2	8	1707.74	1693.41	217.15

-6	2	8	8912.06	9039.92	316.62

-4	2	8	4172.23	4138.66	222.13

-2	2	8	7765.89	7466.73	275.89

0	2	8	5247.09	5614.51	226.62

2	2	8	483.16	515.35	104.73

4	2	8	22525.88	22589.94	672.43

6	2	8	473.77	638.05	164.93

8	2	8	765.23	762.33	207.39

10	2	8	458.60	329.86	250.71

-13	3	8	16.35	-436.83	436.83

-11	3	8	20.87	-409.86	409.86

-9	3	8	1461.26	1588.94	239.69

-7	3	8	4097.35	3894.25	262.80

-5	3	8	106.56	34.49	292.70

-3	3	8	298.58	100.37	160.95

-1	3	8	1651.02	1390.97	190.18

1	3	8	1401.49	1192.32	173.36

3	3	8	0.02	-194.64	194.64

5	3	8	3941.45	3964.90	256.60

7	3	8	690.17	0.00	431.57

9	3	8	610.93	596.05	218.88

-12	4	8	816.21	885.25	329.43

-10	4	8	313.75	278.12	221.52

-8	4	8	391.04	140.61	506.28

-6	4	8	1.95	79.59	156.96

-4	4	8	1702.24	1541.75	191.50

-2	4	8	1682.53	1771.30	191.06

0	4	8	459.75	294.49	153.88

2	4	8	2043.06	2271.18	206.99

4	4	8	475.11	463.92	179.74

6	4	8	745.59	803.90	199.43

8	4	8	106.08	-112.31	449.66

10	4	8	4947.29	4878.42	441.08

-11	5	8	0.20	62.78	466.46

-9	5	8	36.76	464.25	205.15

-7	5	8	1082.55	1327.95	202.53

-5	5	8	163.75	-40.68	342.67

-3	5	8	169.47	76.05	313.49

-1	5	8	68.52	-147.23	353.72

1	5	8	542.66	712.79	163.61

3	5	8	1186.24	868.97	180.87

5	5	8	23.82	21.60	250.25

7	5	8	11707.25	11946.75	454.79

9	5	8	3737.41	3621.48	372.90

-10	6	8	34.40	-123.80	277.22

-8	6	8	2284.00	2689.48	291.90

-6	6	8	696.27	826.00	209.60

-4	6	8	6966.28	7208.73	324.43

-2	6	8	1660.85	1486.86	199.01

0	6	8	36.73	-405.89	405.89

2	6	8	376.35	320.57	169.79

4	6	8	685.98	553.17	186.60

6	6	8	2054.37	1996.43	169.08

8	6	8	1182.14	1054.22	288.76

-9	7	8	399.85	185.71	535.90

-7	7	8	392.27	248.50	253.36

-5	7	8	2222.63	2374.15	250.77

-3	7	8	23.89	-377.15	377.15

-1	7	8	1707.37	1547.44	222.01

1	7	8	6.07	160.05	164.03

3	7	8	2091.26	2125.99	245.90

5	7	8	8245.35	8119.12	382.43

7	7	8	6306.77	6435.94	322.06

-8	8	8	1851.24	1715.46	326.82

-6	8	8	606.58	100.37	248.94

-4	8	8	1342.78	1618.97	233.49

-2	8	8	17416.83	16236.65	505.71

0	8	8	1733.37	1789.77	245.00

2	8	8	8910.75	9115.21	409.48

4	8	8	7945.62	8048.29	385.51

6	8	8	7471.49	7788.97	466.01

-7	9	8	398.80	129.11	482.40

-5	9	8	21620.95	21230.33	735.98

-3	9	8	7859.76	8365.07	402.76

-1	9	8	5157.58	4996.51	343.78

1	9	8	7844.80	7732.18	374.44

3	9	8	291.48	117.17	438.62

5	9	8	7320.74	7769.27	490.34

-6	10	8	469.15	205.16	567.74

-4	10	8	143.03	106.56	265.73

-2	10	8	1980.60	2194.01	354.69

0	10	8	8558.57	7687.42	498.83

2	10	8	18.94	-374.05	431.97

4	10	8	1575.16	1357.19	323.27

-3	11	8	5232.21	4909.09	439.77

-1	11	8	656.20	559.35	300.68

1	11	8	549.20	857.37	243.19

-5	-15	9	232.54	355.05	253.35

-3	-15	9	954.23	932.58	271.95

-1	-15	9	12.50	-463.36	481.93

1	-15	9	810.62	1303.56	304.22

-8	-14	9	667.56	651.32	300.68

-6	-14	9	1012.31	1192.60	253.82

-4	-14	9	2573.14	2704.13	334.37

-2	-14	9	8.07	317.01	245.83

0	-14	9	145.15	141.93	268.38

2	-14	9	686.52	65.00	599.15

-9	-13	9	231.13	-109.21	246.72

-7	-13	9	94.73	-180.40	453.64

-5	-13	9	1399.48	1610.13	230.40

-3	-13	9	19.07	81.80	182.60

-1	-13	9	4616.75	4797.52	346.41

1	-13	9	975.65	1254.07	243.65

3	-13	9	4812.84	5024.43	422.94

5	-13	9	4855.49	5689.70	476.46

-10	-12	9	458.25	584.54	240.10

-8	-12	9	308.81	465.59	183.05

-6	-12	9	1625.53	1862.26	238.81

-4	-12	9	960.95	929.06	213.58

-2	-12	9	1344.54	1395.66	217.57

0	-12	9	256.55	-114.08	205.16

2	-12	9	501.97	474.89	204.28

4	-12	9	2340.71	2704.94	348.95

6	-12	9	171.09	-473.10	492.11

-11	-11	9	1926.70	1232.43	227.71

-9	-11	9	381.03	344.44	192.34

-7	-11	9	5057.12	4578.90	295.56

-5	-11	9	3466.08	2963.38	251.70

-3	-11	9	2015.15	1819.51	219.37

-1	-11	9	11.82	-269.71	311.27

1	-11	9	98.96	0.00	284.30

3	-11	9	156.65	482.83	172.88

5	-11	9	949.77	1299.61	236.13

7	-11	9	46.45	-202.50	482.38

-12	-10	9	283.18	-641.57	641.57

-10	-10	9	1715.84	1442.16	221.78

-8	-10	9	16.62	-192.77	192.77

-6	-10	9	1206.30	1511.95	195.90

-4	-10	9	2385.82	2295.11	228.67

-2	-10	9	2134.03	2006.22	209.20

0	-10	9	21.43	-334.26	334.26

2	-10	9	725.14	859.17	178.64

4	-10	9	4039.08	4154.90	316.31

6	-10	9	5.63	-58.80	429.32

8	-10	9	1856.03	2147.96	371.48

-11	-9	9	67.75	-132.64	189.24

-9	-9	9	301.00	246.80	250.92

-7	-9	9	1368.97	1534.98	199.00

-5	-9	9	198.49	-39.79	334.71

-3	-9	9	2387.68	2532.69	197.71

-1	-9	9	2145.34	1775.82	190.63

1	-9	9	8407.57	8531.88	335.15

3	-9	9	3156.75	3437.93	247.27

5	-9	9	5205.12	5394.89	322.55

7	-9	9	896.02	498.79	281.68

-12	-8	9	5022.48	5109.07	411.89

-10	-8	9	672.63	103.03	405.48

-8	-8	9	4360.08	4628.83	196.51

-6	-8	9	26491.39	28527.17	780.17

-4	-8	9	32878.38	35331.41	820.80

-2	-8	9	34715.10	35205.32	818.06

0	-8	9	11767.13	11343.05	354.87

2	-8	9	19304.71	18824.50	549.53

4	-8	9	22825.66	23548.43	627.32

6	-8	9	1484.01	1710.55	229.08

8	-8	9	2593.41	2959.77	373.29

-13	-7	9	459.62	574.81	241.86

-11	-7	9	3542.18	3412.73	288.41

-9	-7	9	4048.78	3624.61	278.71

-7	-7	9	11603.10	12212.49	268.90

-5	-7	9	31668.39	33927.22	796.27

-3	-7	9	6301.21	7030.69	272.23

-1	-7	9	2866.12	2882.07	206.59

1	-7	9	5384.77	5101.40	255.36

3	-7	9	334.06	433.76	162.72

5	-7	9	1587.52	1711.93	215.37

7	-7	9	1895.58	2051.61	242.35

9	-7	9	5119.40	4890.08	427.82

-12	-6	9	1592.02	1397.89	255.17

-10	-6	9	1125.74	1100.66	199.44

-8	-6	9	4145.12	4235.83	260.15

-6	-6	9	91.91	176.08	133.54

-4	-6	9	12541.22	12854.80	340.82

-2	-6	9	1209.32	931.81	168.50

0	-6	9	3899.62	3675.60	221.23

2	-6	9	3396.55	3748.51	212.80

4	-6	9	112.34	-236.11	333.82

6	-6	9	231.03	92.41	346.21

8	-6	9	3.25	0.00	387.76

10	-6	9	1527.98	1332.86	307.79

-13	-5	9	2670.77	2360.93	355.16

-11	-5	9	662.16	932.56	205.61

-9	-5	9	1188.56	995.88	197.23

-7	-5	9	19342.00	20702.98	513.25

-5	-5	9	602.09	481.90	261.11

-3	-5	9	1445.69	1261.35	166.74

-1	-5	9	4098.85	3504.68	202.67

1	-5	9	20820.00	20757.42	592.18

3	-5	9	2897.83	2511.74	209.68

5	-5	9	524.31	474.90	174.66

7	-5	9	797.32	385.59	220.21

9	-5	9	4.14	-119.38	233.45

-14	-4	9	16820.48	15815.68	679.62

-12	-4	9	448.98	222.85	225.06

-10	-4	9	13568.76	14049.39	444.79

-8	-4	9	15179.83	16084.77	491.11

-6	-4	9	201.92	221.08	151.66

-4	-4	9	25073.79	27209.06	456.01

-2	-4	9	25116.91	26179.37	617.84

0	-4	9	24164.58	23827.31	605.19

2	-4	9	1056.13	953.00	159.20

4	-4	9	14.77	-340.45	340.45

6	-4	9	8055.38	7617.57	342.63

8	-4	9	705.49	829.53	208.27

10	-4	9	1290.91	1315.58	300.26

-13	-3	9	609.06	-122.92	491.26

-11	-3	9	4682.04	4763.17	314.12

-9	-3	9	8347.39	8647.52	329.82

-7	-3	9	8110.15	8329.81	302.85

-5	-3	9	5972.15	6053.79	250.10

-3	-3	9	204.75	129.35	292.93

-1	-3	9	5963.52	6273.58	239.50

1	-3	9	82.32	69.86	130.88

3	-3	9	22883.40	20654.94	622.02

5	-3	9	8937.53	8845.38	322.79

7	-3	9	229.75	142.37	377.16

9	-3	9	3.18	-42.89	174.20

-14	-2	9	573.83	579.69	252.48

-12	-2	9	5259.05	4918.67	348.65

-10	-2	9	3715.80	3430.21	267.64

-8	-2	9	5048.53	5313.18	263.73

-6	-2	9	8442.20	9335.78	304.23

-4	-2	9	689.87	687.62	149.02

-2	-2	9	4195.19	4371.27	145.61

0	-2	9	529.32	635.87	140.62

2	-2	9	5723.10	5965.76	252.74

4	-2	9	4333.18	4151.26	236.72

6	-2	9	1675.27	2252.84	214.49

8	-2	9	2282.34	2419.70	271.56

10	-2	9	746.03	-20.78	305.10

-13	-1	9	521.71	494.79	225.95

-11	-1	9	400.57	153.87	444.82

-9	-1	9	613.89	734.02	172.01

-7	-1	9	2544.82	2799.97	208.78

-5	-1	9	4658.81	5024.56	242.95

-3	-1	9	1693.93	1781.13	162.32

-1	-1	9	740.24	731.84	100.37

1	-1	9	30.23	84.89	263.52

3	-1	9	369.14	719.41	148.13

5	-1	9	2456.29	2804.28	209.66

7	-1	9	989.92	1220.48	213.58

9	-1	9	2691.87	2445.45	285.72

-12	0	9	148.08	-290.05	405.89

-10	0	9	827.54	482.43	199.87

-8	0	9	3313.11	3625.25	251.71

-6	0	9	1623.98	1540.42	183.54

-4	0	9	2.99	234.33	129.99

-2	0	9	598.84	1111.23	143.71

0	0	9	1096.41	972.07	108.79

2	0	9	9101.91	9285.73	297.18

4	0	9	1052.61	1136.06	163.62

6	0	9	1822.05	2030.42	206.98

8	0	9	404.78	0.00	390.43

10	0	9	1176.18	1344.74	270.63

-13	1	9	474.02	777.77	253.80

-11	1	9	9.67	-397.04	397.04

-9	1	9	2966.63	3089.70	264.96

-7	1	9	5.88	38.02	248.48

-5	1	9	918.45	882.22	171.14

-3	1	9	1709.80	1777.99	188.41

-1	1	9	1339.97	1395.32	164.96

1	1	9	188.78	331.09	97.70

3	1	9	3124.15	3028.97	210.13

5	1	9	1309.12	1313.42	179.99

7	1	9	3616.41	3767.18	293.29

9	1	9	3997.61	3782.68	311.87

-12	2	9	60.56	123.80	463.81

-10	2	9	1882.50	2071.52	245.45

-8	2	9	382.86	548.73	175.10

-6	2	9	1972.21	2124.29	209.20

-4	2	9	6956.11	6929.87	281.99

-2	2	9	2753.05	2563.96	206.14

0	2	9	676.05	957.79	155.21

2	2	9	1587.36	1691.11	131.97

4	2	9	662.72	696.89	168.03

6	2	9	109.63	-11.50	180.40

8	2	9	456.20	377.17	214.89

10	2	9	1178.19	1393.38	275.49

-11	3	9	851.93	989.62	292.29

-9	3	9	2207.30	2168.92	264.48

-7	3	9	544.89	680.51	189.69

-5	3	9	1132.51	1109.54	176.45

-3	3	9	321.24	-68.98	312.61

-1	3	9	556.23	638.95	159.63

1	3	9	577.24	480.21	153.88

3	3	9	1103.89	1405.46	130.07

5	3	9	3973.39	3906.83	278.71

7	3	9	10333.70	10132.55	426.82

9	3	9	5760.04	6435.12	449.10

-12	4	9	3666.88	3359.54	425.08

-10	4	9	13.22	-57.48	443.02

-8	4	9	13213.27	12608.37	462.01

-6	4	9	81.93	-300.22	361.23

-4	4	9	11.50	38.91	289.16

-2	4	9	7431.69	7577.46	305.90

0	4	9	9979.88	9188.67	344.55

2	4	9	20482.16	19929.04	683.55

4	4	9	2891.22	2761.33	246.16

6	4	9	9566.39	9736.79	410.40

8	4	9	3760.97	3950.65	345.48

-11	5	9	17319.40	17761.09	695.63

-9	5	9	11095.90	10580.23	459.16

-7	5	9	1204.73	1099.79	230.39

-5	5	9	16813.08	15995.36	468.51

-3	5	9	7302.03	7015.86	328.88

-1	5	9	64605.20	64784.50	1697.13

1	5	9	8542.92	7617.05	344.00

3	5	9	5517.41	5316.63	300.90

5	5	9	3714.12	4250.13	201.40

7	5	9	2175.69	2435.55	285.26

9	5	9	2559.47	3217.12	363.11

-10	6	9	27.23	777.73	264.84

-8	6	9	10399.92	10474.76	460.45

-6	6	9	20.76	307.29	190.56

-4	6	9	5077.77	5225.51	307.51

-2	6	9	3410.56	3116.45	269.84

0	6	9	48.98	133.53	335.59

2	6	9	574.67	634.52	182.18

4	6	9	1354.83	1475.25	210.06

6	6	9	1545.88	1311.42	176.61

8	6	9	927.73	1048.87	267.52

-9	7	9	366.96	-324.99	531.92

-7	7	9	3.08	-29.62	230.35

-5	7	9	5.38	200.29	213.11

-3	7	9	4590.26	4129.58	303.94

-1	7	9	11184.69	10404.46	409.62

1	7	9	1187.70	904.77	219.78

3	7	9	76.46	-374.94	431.53

5	7	9	2162.58	1832.74	270.66

7	7	9	232.78	165.96	184.57

-8	8	9	1505.77	2243.83	327.69

-6	8	9	292.32	-244.07	565.96

-4	8	9	1613.68	1787.95	250.75

-2	8	9	256.47	163.16	431.10

0	8	9	512.25	651.76	205.17

2	8	9	296.19	730.00	196.76

4	8	9	8513.95	7347.03	470.06

6	8	9	3.21	-335.14	469.55

-5	9	9	7.85	-128.22	276.78

-3	9	9	5441.86	4966.46	420.77

-1	9	9	82.40	-477.07	477.07

1	9	9	3749.51	3744.50	380.42

3	9	9	172.34	-547.82	547.82

5	9	9	48.70	0.00	444.80

-4	10	9	2565.18	2850.48	363.55

-2	10	9	519.80	547.40	274.59

0	10	9	4497.54	4131.43	384.43

2	10	9	916.43	763.66	289.63

-5	-15	10	3373.53	3475.75	356.95

-3	-15	10	1021.12	950.72	311.75

-1	-15	10	7.69	-270.59	557.54

-6	-14	10	561.42	937.40	277.68

-4	-14	10	936.01	716.79	304.23

-2	-14	10	406.35	183.06	270.16

0	-14	10	3815.39	4024.51	392.37

2	-14	10	13.99	-416.94	416.94

-9	-13	10	59.03	-333.38	494.32

-7	-13	10	4673.73	4866.85	390.20

-5	-13	10	281.26	-344.44	444.81

-3	-13	10	2305.76	2257.81	254.31

-1	-13	10	4.45	-56.15	332.93

1	-13	10	731.21	928.14	237.89

3	-13	10	105.10	21.22	267.94

-10	-12	10	1457.97	1275.80	326.36

-8	-12	10	1045.83	1784.72	256.92

-6	-12	10	717.95	54.39	424.05

-4	-12	10	7596.02	7740.64	388.60

-2	-12	10	21416.29	21094.24	674.48

0	-12	10	5841.55	6036.02	351.78

2	-12	10	3239.64	2992.79	306.98

4	-12	10	2200.14	2142.76	346.29

-11	-11	10	4121.85	4087.59	265.08

-9	-11	10	4154.68	3803.56	315.86

-7	-11	10	4934.75	4847.33	320.32

-5	-11	10	17382.82	17027.91	495.09

-3	-11	10	13745.31	13848.30	450.11

-1	-11	10	5934.80	6204.98	322.15

1	-11	10	1971.47	1972.49	235.73

3	-11	10	2546.95	2172.53	287.05

5	-11	10	2936.43	2998.82	356.94

-12	-10	10	5487.86	4641.13	418.54

-10	-10	10	38.99	155.19	287.39

-8	-10	10	4758.07	4602.58	303.51

-6	-10	10	952.30	786.23	199.43

-4	-10	10	1454.17	1295.31	202.54

-2	-10	10	510.44	554.93	166.70

0	-10	10	1371.95	1257.26	205.64

2	-10	10	1429.86	1193.14	210.06

4	-10	10	1296.71	1276.68	215.36

6	-10	10	108.94	-548.70	548.70

-11	-9	10	1387.53	1466.84	274.62

-9	-9	10	2576.57	2739.57	188.56

-7	-9	10	9320.32	9307.79	366.59

-5	-9	10	1565.43	1912.72	213.61

-3	-9	10	9409.92	9498.58	342.29

-1	-9	10	2610.05	2872.45	221.60

1	-9	10	21.17	-379.36	393.06

3	-9	10	127.52	-46.87	394.40

5	-9	10	646.40	-107.89	487.72

7	-9	10	5873.27	6638.75	443.79

-12	-8	10	635.01	557.14	269.73

-10	-8	10	23856.35	24229.54	717.24

-8	-8	10	613.63	562.50	425.60

-6	-8	10	14334.07	13973.80	420.53

-4	-8	10	3566.93	3722.80	239.34

-2	-8	10	1293.33	1034.83	170.70

0	-8	10	4345.53	4271.47	254.85

2	-8	10	1311.19	1316.52	185.74

4	-8	10	17486.75	16907.07	569.58

6	-8	10	893.10	-164.50	475.36

8	-8	10	593.07	1081.11	267.51

-13	-7	10	10341.71	9883.25	550.72

-11	-7	10	4407.63	4311.16	311.45

-9	-7	10	586.07	852.08	200.75

-7	-7	10	4156.48	4621.73	188.64

-5	-7	10	340.71	566.41	163.60

-3	-7	10	16477.42	16777.07	583.53

-1	-7	10	48.55	68.97	257.77

1	-7	10	8741.92	8790.20	327.22

3	-7	10	5170.20	4924.97	272.58

5	-7	10	685.02	595.18	194.12

7	-7	10	651.17	557.14	228.16

9	-7	10	3117.44	3098.36	384.37

-12	-6	10	3486.68	3323.72	349.45

-10	-6	10	1357.40	1213.46	213.15

-8	-6	10	2162.54	2601.09	223.80

-6	-6	10	2470.19	2564.12	148.56

-4	-6	10	14.56	41.56	126.89

-2	-6	10	202.35	272.81	133.09

0	-6	10	7.51	-356.81	356.81

2	-6	10	2760.83	3188.42	217.63

4	-6	10	1268.71	1163.05	196.35

6	-6	10	1167.82	1354.05	221.55

8	-6	10	640.20	1029.83	245.85

-13	-5	10	1697.88	2120.95	294.97

-11	-5	10	969.14	650.03	220.66

-9	-5	10	439.90	367.44	171.56

-7	-5	10	2246.06	2455.67	204.34

-5	-5	10	3245.77	3496.09	151.56

-3	-5	10	343.01	371.42	145.47

-1	-5	10	233.12	186.15	149.45

1	-5	10	2447.13	2450.97	195.95

3	-5	10	1354.51	1745.07	193.70

5	-5	10	7.48	-294.47	294.47

7	-5	10	558.60	520.44	174.66

9	-5	10	3349.30	3891.57	383.50

-12	-4	10	53.56	-57.92	370.52

-10	-4	10	265.70	-96.39	402.36

-8	-4	10	6461.01	6829.62	304.06

-6	-4	10	788.03	848.58	173.78

-4	-4	10	0.72	59.09	95.94

-2	-4	10	171.49	199.85	126.01

0	-4	10	2851.25	2963.49	213.67

2	-4	10	4976.12	5146.59	245.16

4	-4	10	4351.30	4343.94	251.31

6	-4	10	7400.29	6993.69	344.79

8	-4	10	36.24	-387.76	387.76

10	-4	10	1011.45	1322.16	304.67

-13	-3	10	565.88	208.70	263.98

-11	-3	10	145.33	-39.35	214.44

-9	-3	10	961.63	1045.37	194.13

-7	-3	10	7137.88	7458.92	301.46

-5	-3	10	711.62	447.06	157.86

-3	-3	10	45.77	-82.16	121.15

-1	-3	10	904.30	807.93	150.80

1	-3	10	3881.77	3703.82	217.25

3	-3	10	390.49	190.13	157.85

5	-3	10	3405.20	3604.87	240.65

7	-3	10	1689.92	2060.41	239.70

9	-3	10	934.34	919.32	285.21

-12	-2	10	602.54	551.39	198.98

-10	-2	10	14.06	85.33	179.07

-8	-2	10	3974.35	4125.09	259.26

-6	-2	10	2063.61	1493.64	208.32

-4	-2	10	23.69	-22.99	141.04

-2	-2	10	15461.02	14889.58	415.54

0	-2	10	451.34	456.77	145.48

2	-2	10	1474.04	1501.02	180.88

4	-2	10	849.63	882.63	184.40

6	-2	10	3834.96	3886.80	264.55

8	-2	10	35.80	-338.24	414.29

10	-2	10	106.24	-66.32	356.81

-13	-1	10	98.73	-127.78	487.24

-11	-1	10	2458.33	2207.01	278.20

-9	-1	10	1022.09	701.78	194.57

-7	-1	10	3916.45	4270.27	245.54

-5	-1	10	5624.83	5701.83	262.45

-3	-1	10	1616.01	1563.00	170.72

-1	-1	10	232.40	241.10	118.28

1	-1	10	2618.22	2800.97	196.85

3	-1	10	166.75	18.13	139.28

5	-1	10	1586.96	1441.28	209.62

7	-1	10	5805.50	6033.40	337.62

9	-1	10	5653.45	6642.58	430.95

-12	0	10	53.39	120.70	400.58

-10	0	10	374.69	383.36	210.03

-8	0	10	3605.76	4084.08	274.72

-6	0	10	784.72	1004.67	182.19

-4	0	10	3128.03	2893.67	213.67

-2	0	10	1269.25	1244.03	173.36

0	0	10	6397.50	6384.77	190.93

2	0	10	13505.72	13567.63	443.61

4	0	10	14866.64	15172.59	424.12

6	0	10	5538.76	5330.69	315.05

8	0	10	386.30	382.91	185.27

10	0	10	5269.75	5616.54	451.27

-13	1	10	2226.62	1946.38	344.52

-11	1	10	4856.31	4686.11	353.05

-9	1	10	1075.34	1420.81	213.59

-7	1	10	41595.29	42318.04	973.20

-5	1	10	9284.05	9584.21	331.24

-3	1	10	11913.38	12056.10	352.69

-1	1	10	33610.59	34045.59	784.63

1	1	10	40714.00	40792.94	626.28

3	1	10	33961.13	34413.08	855.77

5	1	10	104.29	294.47	150.33

7	1	10	6793.19	6686.42	366.87

9	1	10	2040.55	2488.55	279.95

-12	2	10	298.46	406.34	262.64

-10	2	10	2650.19	3144.28	285.72

-8	2	10	10783.33	11170.35	405.19

-6	2	10	15557.69	15555.56	441.89

-4	2	10	9978.50	9568.76	337.03

-2	2	10	5656.12	5839.27	279.26

0	2	10	15644.17	16062.20	470.80

2	2	10	25.36	154.89	139.94

4	2	10	458.36	-87.99	351.08

6	2	10	21.99	102.58	339.56

8	2	10	1845.49	1888.82	318.86

-11	3	10	354.91	-435.53	477.97

-9	3	10	1107.27	1240.39	254.27

-7	3	10	2004.99	2239.21	221.13

-5	3	10	0.51	-102.58	157.40

-3	3	10	98.22	191.89	158.29

-1	3	10	13436.17	13876.52	395.70

1	3	10	4269.08	4489.45	267.68

3	3	10	4717.27	4761.85	196.92

5	3	10	365.65	509.81	187.48

7	3	10	45.95	-28.74	183.93

9	3	10	1013.43	1037.39	279.91

-10	4	10	194.47	486.37	271.92

-8	4	10	881.02	1041.81	238.34

-6	4	10	487.81	325.44	190.13

-4	4	10	9465.49	8639.43	359.09

-2	4	10	510.36	479.32	168.91

0	4	10	699.65	896.31	177.76

2	4	10	304.27	11.05	178.63

4	4	10	1187.56	1077.57	157.65

6	4	10	220.67	-338.25	414.30

8	4	10	1251.12	1255.43	289.20

-9	5	10	174.53	-240.97	538.98

-7	5	10	1549.52	107.46	634.60

-5	5	10	1111.51	1523.85	214.47

-3	5	10	2172.00	2513.93	245.47

-1	5	10	143.84	221.52	168.02

1	5	10	7238.31	6921.92	331.95

3	5	10	937.95	811.88	209.60

5	5	10	690.51	749.34	147.41

7	5	10	5.90	0.00	221.95

-8	6	10	1241.78	797.75	306.89

-6	6	10	14477.54	13881.58	497.04

-4	6	10	92.94	152.98	182.16

-2	6	10	545.39	454.11	199.86

0	6	10	646.49	876.84	195.44

2	6	10	741.19	752.16	228.17

4	6	10	2524.63	1686.00	287.93

6	6	10	2362.05	2252.00	399.37

-7	7	10	4966.22	4662.17	429.14

-5	7	10	218.80	158.29	238.76

-3	7	10	11272.69	10543.68	445.02

-1	7	10	2816.99	3227.52	291.92

1	7	10	5411.19	5240.93	346.89

3	7	10	380.34	376.72	207.82

5	7	10	3150.22	2967.04	347.66

-6	8	10	635.67	658.84	295.37

-4	8	10	1714.84	1178.12	332.56

-2	8	10	1212.77	1238.19	244.98

0	8	10	788.59	798.14	217.11

2	8	10	67.38	0.00	233.01

4	8	10	2937.93	3088.58	369.76

-5	9	10	0.59	-136.18	360.34

-3	9	10	250.34	-130.44	496.10

1	9	10	163.33	261.31	271.92

3	9	10	112.80	182.16	257.77

-3	-15	11	4731.97	4732.72	443.28

-6	-14	11	134.39	-438.61	438.61

-4	-14	11	3582.14	3409.09	341.93

-2	-14	11	1018.19	1058.18	255.59

0	-14	11	306.93	-537.66	537.66

2	-14	11	980.93	367.46	331.20

-9	-13	11	1110.38	1133.36	279.47

-7	-13	11	1984.83	2047.17	312.67

-5	-13	11	806.38	-177.76	447.05

-3	-13	11	2689.01	2499.40	282.63

-1	-13	11	2679.88	2835.54	273.34

1	-13	11	3368.79	3591.26	368.46

3	-13	11	3124.15	2775.05	371.98

-10	-12	11	5893.83	5616.53	432.28

-8	-12	11	770.45	489.05	290.96

-6	-12	11	3248.76	3194.50	279.55

-4	-12	11	2515.39	2509.11	284.39

-2	-12	11	9745.84	9774.40	424.57

0	-12	11	732.87	772.49	200.75

2	-12	11	124.38	58.81	208.69

4	-12	11	4678.48	5515.34	423.37

-11	-11	11	6447.93	6301.87	451.33

-9	-11	11	6847.56	6507.78	438.10

-7	-11	11	1035.81	1180.23	211.37

-5	-11	11	2714.17	2316.36	253.88

-3	-11	11	4791.67	4584.55	294.22

-1	-11	11	2452.62	2604.21	232.20

1	-11	11	12147.63	12701.10	457.93

3	-11	11	419.41	489.92	213.57

5	-11	11	2732.96	2711.24	390.98

-10	-10	11	131.80	50.02	192.11

-8	-10	11	306.56	508.04	189.24

-6	-10	11	21.83	97.71	345.75

-4	-10	11	222.32	-69.42	176.86

-2	-10	11	746.61	915.77	184.83

0	-10	11	635.91	749.05	187.48

2	-10	11	1114.49	1005.14	214.03

4	-10	11	6.29	42.89	195.87

6	-10	11	253.91	194.55	256.89

-11	-9	11	45.74	-309.94	345.31

-9	-9	11	325.93	66.28	322.56

-7	-9	11	1024.37	928.63	202.09

-5	-9	11	7.82	88.43	138.83

-3	-9	11	447.76	430.67	166.26

-1	-9	11	999.20	987.01	188.38

1	-9	11	2137.54	2254.74	212.74

3	-9	11	16.74	-137.95	187.47

5	-9	11	217.37	-401.03	462.05

7	-9	11	2206.40	2356.36	339.66

-12	-8	11	3759.63	3521.51	380.86

-10	-8	11	988.38	855.21	232.60

-8	-8	11	1301.67	1194.80	160.31

-6	-8	11	1031.64	1169.64	187.50

-4	-8	11	2950.96	2730.16	233.12

-2	-8	11	478.04	157.86	344.45

0	-8	11	448.99	487.71	168.91

2	-8	11	4684.92	4911.17	283.17

4	-8	11	6790.64	6499.84	339.88

6	-8	11	5337.43	6298.21	369.00

8	-8	11	670.54	111.43	322.35

-13	-7	11	929.05	1249.63	295.82

-11	-7	11	462.28	708.79	216.22

-9	-7	11	51.57	49.52	385.55

-7	-7	11	4349.00	4382.46	194.69

-5	-7	11	73.15	-118.05	296.68

-3	-7	11	494.31	559.79	156.53

-1	-7	11	5559.31	5835.41	277.92

1	-7	11	115.72	-40.24	258.21

3	-7	11	698.39	598.28	182.18

5	-7	11	97.95	-155.19	214.44

7	-7	11	2361.01	2834.97	322.86

-12	-6	11	1161.43	1206.78	278.15

-10	-6	11	557.93	-207.38	427.14

-8	-6	11	3573.02	3126.70	259.23

-6	-6	11	68.60	60.98	106.69

-4	-6	11	2602.26	2985.31	221.17

-2	-6	11	936.93	892.82	167.60

2	-6	11	52.55	121.59	321.44

4	-6	11	8315.96	7996.08	342.63

6	-6	11	555.63	215.34	450.57

8	-6	11	1938.90	1650.91	328.59

-13	-5	11	596.78	-195.00	490.37

-11	-5	11	2249.85	2048.60	257.40

-9	-5	11	887.07	930.82	187.49

-7	-5	11	7013.22	7157.27	314.26

-5	-5	11	4589.68	4939.54	173.48

-3	-5	11	555.43	590.76	156.09

-1	-5	11	823.23	1035.64	155.21

1	-5	11	128.95	129.55	143.70

3	-5	11	2216.50	2130.08	210.97

5	-5	11	561.47	500.54	184.83

7	-5	11	723.40	679.19	210.92

9	-5	11	2904.05	3170.82	371.53

-12	-4	11	242.04	360.80	230.36

-10	-4	11	1717.23	1538.13	235.72

-8	-4	11	1344.49	1579.65	197.23

-6	-4	11	402.82	420.06	140.17

-4	-4	11	798.01	820.85	111.12

-2	-4	11	171.21	-166.69	285.19

0	-4	11	1583.74	1679.27	188.85

2	-4	11	347.24	257.34	164.49

4	-4	11	16279.68	16062.89	449.87

6	-4	11	3448.68	3137.15	276.47

8	-4	11	2482.55	2566.10	329.06

-13	-3	11	12511.15	12585.78	580.09

-11	-3	11	2169.08	2558.96	267.57

-9	-3	11	471.23	515.57	179.96

-7	-3	11	3087.38	2546.65	241.97

-5	-3	11	15947.35	16875.06	482.80

-3	-3	11	41376.52	42928.72	1693.88

-1	-3	11	3382.35	3433.97	214.13

1	-3	11	28216.76	29191.26	768.14

3	-3	11	16133.48	16233.88	508.87

5	-3	11	13248.58	13566.96	433.24

7	-3	11	1106.62	668.61	255.15

9	-3	11	17.08	-445.24	445.24

-12	-2	11	6379.85	6083.46	429.22

-10	-2	11	2969.54	2754.77	261.41

-8	-2	11	6794.84	7220.90	329.29

-6	-2	11	36699.71	36727.18	897.60

-4	-2	11	34191.71	35242.63	819.28

-2	-2	11	22722.40	23844.17	474.78

0	-2	11	5386.91	5945.31	266.42

2	-2	11	13746.51	14551.86	466.63

4	-2	11	4283.41	4262.34	262.36

6	-2	11	60.58	-102.14	389.09

8	-2	11	5492.47	5419.56	435.81

-13	-1	11	4.04	-332.05	435.07

-11	-1	11	383.18	0.00	500.09

-9	-1	11	3699.74	3799.10	265.42

-7	-1	11	796.05	810.54	188.82

-5	-1	11	4.81	91.52	152.98

-3	-1	11	3663.16	3395.16	220.77

-1	-1	11	227.90	-51.14	215.74

1	-1	11	3880.47	3726.14	237.14

3	-1	11	6751.09	6634.70	299.20

5	-1	11	789.12	1197.01	192.35

7	-1	11	313.33	112.31	372.30

9	-1	11	899.81	1129.79	284.77

-12	0	11	1946.03	2316.49	325.49

-10	0	11	1.34	108.32	306.40

-8	0	11	277.79	126.90	180.84

-6	0	11	2729.50	2667.70	219.84

-4	0	11	7419.62	7311.02	294.83

-2	0	11	931.42	1133.83	161.85

0	0	11	2723.14	2756.86	155.27

2	0	11	2063.92	2032.30	195.93

4	0	11	1707.72	1663.31	214.49

6	0	11	140.95	78.70	176.42

8	0	11	1.82	122.47	377.15

-11	1	11	9304.39	8486.30	511.72

-9	1	11	40.35	207.81	184.82

-7	1	11	10550.20	10831.21	380.83

-5	1	11	58.18	80.03	164.92

-3	1	11	259.27	252.47	159.62

-1	1	11	71.45	-297.12	297.12

1	1	11	5508.90	5663.49	201.51

3	1	11	757.15	130.89	406.82

5	1	11	1524.67	1928.14	230.85

7	1	11	2823.19	3047.02	289.71

9	1	11	769.02	1321.24	267.96

-12	2	11	490.51	1138.58	253.80

-10	2	11	2636.97	2552.02	295.89

-8	2	11	2096.42	1866.82	259.17

-6	2	11	4562.77	4338.56	288.47

-4	2	11	2409.97	2311.05	222.04

-2	2	11	13431.58	12857.55	393.46

0	2	11	10944.66	11041.60	364.51

2	2	11	6.88	-28.20	137.82

4	2	11	113.33	48.64	379.36

6	2	11	469.35	223.74	468.26

8	2	11	2394.96	2470.52	335.24

-11	3	11	136.68	0.00	477.08

-9	3	11	22215.48	20267.06	709.48

-7	3	11	18.89	50.40	182.16

-5	3	11	10760.82	10281.41	373.31

-3	3	11	619.07	699.09	179.53

-1	3	11	91.20	-42.00	382.01

1	3	11	2859.52	2842.85	235.76

3	3	11	1913.72	2038.78	159.67

5	3	11	15205.50	15644.63	504.18

7	3	11	20.59	206.48	229.91

-10	4	11	284.25	63.67	472.66

-8	4	11	658.02	805.21	211.80

-6	4	11	582.57	701.73	179.97

-4	4	11	910.62	677.45	209.60

-2	4	11	1616.29	1626.13	217.58

0	4	11	447.53	-228.60	421.83

2	4	11	5208.00	5489.22	310.61

4	4	11	41.41	-209.61	378.47

6	4	11	93.20	-363.44	392.62

-9	5	11	1002.30	507.64	293.18

-7	5	11	759.57	664.60	252.04

-5	5	11	1064.83	1318.21	215.80

-3	5	11	289.34	337.37	187.47

-1	5	11	71.72	-99.04	335.15

3	5	11	1.66	-164.48	204.27

5	5	11	1403.59	1124.45	214.91

7	5	11	920.02	134.43	528.86

-8	6	11	6.86	-384.22	520.40

-6	6	11	1949.49	1470.93	273.75

-4	6	11	863.61	719.89	208.27

-2	6	11	310.11	563.75	207.81

0	6	11	1044.16	1096.66	213.58

2	6	11	197.17	-114.08	434.19

4	6	11	197.04	-239.20	239.20

6	6	11	170.10	-84.79	207.68

-7	7	11	61.70	-43.77	281.20

-5	7	11	65.31	-433.74	475.75

-3	7	11	43.82	-177.74	397.04

-1	7	11	1496.91	1185.16	269.32

1	7	11	20.39	-179.95	427.99

3	7	11	1804.84	1949.39	299.84

5	7	11	487.91	137.96	424.92

-4	8	11	2545.54	2596.62	353.82

-2	8	11	372.57	488.59	248.49

0	8	11	778.48	1002.87	265.75

2	8	11	103.01	44.21	212.23

-1	9	11	1757.99	2043.56	327.25

-6	-14	12	2684.24	2958.88	384.34

-4	-14	12	179.51	-504.49	504.49

-2	-14	12	2294.04	2650.05	340.10

0	-14	12	1968.45	2026.81	348.93

-7	-13	12	49.66	-64.55	226.82

-5	-13	12	15.53	163.59	231.24

-3	-13	12	57.47	-360.35	441.26

-1	-13	12	421.81	-61.02	513.35

1	-13	12	402.14	-503.18	503.18

-8	-12	12	3547.83	2725.23	339.27

-6	-12	12	430.43	467.81	206.49

-4	-12	12	2294.48	1935.39	259.17

-2	-12	12	199.97	448.78	186.15

0	-12	12	1886.28	1600.05	260.48

2	-12	12	706.95	512.93	266.63

4	-12	12	2240.43	2448.79	351.15

-9	-11	12	1702.52	1997.57	288.34

-7	-11	12	2057.20	2606.67	256.51

-5	-11	12	893.91	847.68	196.33

-3	-11	12	23.51	0.00	311.71

-1	-11	12	7103.81	7261.64	376.18

1	-11	12	117.67	152.54	194.99

3	-11	12	5530.09	5571.79	426.52

5	-11	12	2.94	-270.59	416.94

-10	-10	12	216.47	320.16	164.44

-8	-10	12	5.02	-425.78	425.78

-6	-10	12	6.04	115.84	168.01

-4	-10	12	5499.37	5462.91	304.43

-2	-10	12	798.64	445.29	195.89

0	-10	12	569.11	326.33	211.36

2	-10	12	155.53	-162.27	408.55

4	-10	12	2365.71	2413.49	337.90

6	-10	12	713.68	636.29	292.72

-11	-9	12	649.21	695.98	244.97

-9	-9	12	4824.87	4779.70	237.21

-7	-9	12	2650.36	2380.91	246.80

-5	-9	12	2058.36	2105.21	233.52

-3	-9	12	2613.74	2261.09	244.16

-1	-9	12	1.19	-45.54	332.05

1	-9	12	1802.95	1814.56	231.30

3	-9	12	39.12	455.85	187.47

5	-9	12	1310.52	1480.53	298.94

-12	-8	12	1775.03	1641.58	300.72

-10	-8	12	50.53	72.07	172.88

-8	-8	12	339.99	331.34	132.45

-6	-8	12	52.69	-11.50	151.66

-4	-8	12	2828.16	3039.24	238.42

-2	-8	12	31.71	127.34	264.84

0	-8	12	1014.14	935.71	183.07

2	-8	12	3064.11	2943.73	262.30

4	-8	12	656.30	365.24	202.96

6	-8	12	2771.52	2304.79	357.82

-11	-7	12	1365.37	1465.95	291.86

-9	-7	12	3910.25	4160.54	288.87

-7	-7	12	1680.35	1591.38	151.92

-5	-7	12	1024.52	1239.95	193.69

-3	-7	12	6247.72	6147.36	300.95

-1	-7	12	20488.79	21648.56	577.06

1	-7	12	5533.36	5976.51	304.45

3	-7	12	1157.43	1128.97	213.59

5	-7	12	11192.14	11652.60	465.38

7	-7	12	301.81	-470.90	470.90

-12	-6	12	7578.02	6213.93	458.05

-10	-6	12	8244.38	8260.28	380.66

-8	-6	12	8902.01	9343.71	369.66

-6	-6	12	10895.22	11140.96	272.74

-4	-6	12	39096.78	40721.24	946.74

-2	-6	12	37213.80	38576.00	918.05

0	-6	12	11425.98	11550.02	372.07

2	-6	12	8887.03	9299.95	367.46

4	-6	12	1636.96	1887.93	223.33

6	-6	12	9082.36	9665.95	453.29

8	-6	12	1813.72	1665.02	314.87

-13	-5	12	671.06	784.42	284.32

-11	-5	12	2336.75	2373.68	272.00

-9	-5	12	1572.80	1543.41	219.35

-7	-5	12	5849.72	5744.02	304.90

-5	-5	12	4456.03	4374.04	469.66

-3	-5	12	129.92	-151.66	325.86

-1	-5	12	2.49	57.48	134.85

1	-5	12	653.97	1016.14	166.70

3	-5	12	859.36	967.08	170.69

5	-5	12	88.14	52.17	318.79

7	-5	12	6.09	40.68	229.03

-12	-4	12	1848.77	1797.71	301.61

-10	-4	12	489.62	493.46	212.24

-8	-4	12	1554.33	1382.44	216.26

-6	-4	12	2621.89	2788.39	225.58

-4	-4	12	5672.48	5350.35	193.53

-2	-4	12	5466.46	5810.14	272.16

0	-4	12	2069.53	2456.91	198.59

2	-4	12	1108.69	1560.14	185.29

4	-4	12	2341.67	2521.04	238.39

6	-4	12	66.05	0.00	363.00

8	-4	12	1295.56	1975.80	279.92

-13	-3	12	4784.57	4981.81	407.45

-11	-3	12	281.91	-481.07	481.07

-9	-3	12	500.08	198.09	432.00

-7	-3	12	14598.89	14289.09	443.56

-5	-3	12	1599.48	1391.77	190.61

-3	-3	12	6935.40	7194.41	213.69

-1	-3	12	5520.94	5438.87	268.62

1	-3	12	577.31	359.93	164.49

3	-3	12	277.73	197.64	168.02

5	-3	12	405.62	411.66	181.73

7	-3	12	4263.17	4147.32	420.26

-12	-2	12	612.81	712.78	289.18

-10	-2	12	22703.02	22746.99	610.67

-8	-2	12	2481.91	2524.64	241.05

-6	-2	12	8647.33	8094.47	341.35

-4	-2	12	210.43	400.59	156.96

-2	-2	12	1026.46	1043.10	127.88

0	-2	12	5327.39	5829.34	282.77

2	-2	12	517.38	457.65	173.33

4	-2	12	18920.64	20063.68	588.31

6	-2	12	2555.72	2299.02	254.32

8	-2	12	17.22	128.22	394.83

-11	-1	12	2389.36	2231.28	325.96

-9	-1	12	3173.47	3234.34	283.54

-7	-1	12	364.96	45.10	183.06

-5	-1	12	8034.96	8229.30	323.61

-3	-1	12	3739.88	3586.60	229.17

-1	-1	12	3577.59	3586.96	173.62

1	-1	12	979.76	1010.00	181.31

3	-1	12	253.56	403.69	171.56

5	-1	12	438.08	522.20	201.63

7	-1	12	88.22	0.00	245.39

-12	0	12	5273.89	4637.49	419.86

-10	0	12	1032.19	1081.62	233.04

-8	0	12	2580.46	2250.86	263.61

-6	0	12	562.25	498.78	187.04

-4	0	12	20.02	-368.75	368.75

-2	0	12	835.26	1067.03	177.76

0	0	12	2164.42	2335.29	149.96

2	0	12	3568.45	3502.73	253.04

4	0	12	1935.70	2281.18	233.51

6	0	12	708.39	382.93	212.69

8	0	12	229.70	0.00	453.65

-11	1	12	748.95	819.36	288.74

-9	1	12	433.16	417.40	215.78

-7	1	12	3379.96	3802.89	269.83

-5	1	12	1090.43	1088.28	196.78

-3	1	12	332.56	-41.56	378.05

-1	1	12	912.22	662.42	194.13

1	1	12	650.09	628.76	120.53

3	1	12	1689.95	1720.78	221.57

5	1	12	2084.32	2242.27	241.03

7	1	12	309.04	373.18	227.27

-10	2	12	30.46	0.00	426.22

-8	2	12	0.36	-382.89	440.81

-6	2	12	494.79	503.19	194.56

-4	2	12	67.47	56.15	166.69

-2	2	12	631.14	741.10	167.59

0	2	12	702.59	133.54	336.06

2	2	12	2606.85	2827.70	168.87

4	2	12	691.12	630.99	212.69

6	2	12	143.37	180.84	376.71

-9	3	12	8.26	181.72	406.33

-7	3	12	681.83	464.73	233.47

-5	3	12	45.79	-191.89	191.89

-3	3	12	293.55	457.19	178.19

-1	3	12	21.16	-183.05	183.05

1	3	12	100.73	-98.16	310.83

3	3	12	830.67	835.81	148.00

5	3	12	3338.82	3048.98	343.69

7	3	12	2833.96	3123.02	332.16

-10	4	12	435.43	-67.21	542.98

-8	4	12	2830.10	2077.48	367.11

-6	4	12	4474.56	4333.33	322.07

-4	4	12	54.22	-427.11	427.11

-2	4	12	2993.99	2773.81	261.41

0	4	12	45.05	102.58	315.69

2	4	12	54.92	94.62	187.91

4	4	12	299.91	183.04	665.22

6	4	12	98.97	-549.14	549.14

-9	5	12	559.86	784.41	299.79

-7	5	12	1466.48	1530.53	305.58

-5	5	12	2021.03	2414.28	263.58

-3	5	12	164.57	-54.83	420.48

-1	5	12	55.68	0.00	326.30

1	5	12	3582.51	3453.86	297.70

3	5	12	4604.25	4622.19	379.14

5	5	12	5577.81	4906.23	313.50

-6	6	12	1488.68	1714.05	326.36

-4	6	12	6214.50	7301.10	436.30

-2	6	12	543.92	646.90	210.92

0	6	12	9027.79	8657.85	423.18

2	6	12	12288.48	12220.17	554.86

4	6	12	5615.79	5892.90	437.58

-5	7	12	1570.73	1480.57	293.64

-3	7	12	3789.57	3397.68	390.15

-1	7	12	9748.75	9104.55	513.51

1	7	12	3219.59	2085.96	352.97

3	7	12	1395.36	1075.91	295.84

-2	8	12	887.14	1096.62	306.44

-4	-14	13	670.84	764.52	262.21

-2	-14	13	248.01	91.08	292.71

-7	-13	13	2287.40	1847.77	321.97

-5	-13	13	2246.35	2210.43	342.75

-3	-13	13	104.50	-380.25	514.66

-1	-13	13	598.74	750.81	251.15

1	-13	13	968.58	1145.28	283.00

-8	-12	13	1109.59	977.26	257.80

-6	-12	13	2290.87	2399.75	313.57

-4	-12	13	2.50	-462.92	462.92

-2	-12	13	752.82	175.99	443.51

0	-12	13	152.75	182.17	224.61

2	-12	13	708.40	849.87	322.35

-9	-11	13	202.38	129.11	456.30

-7	-11	13	2.50	-177.74	370.07

-5	-11	13	270.89	167.58	374.95

-3	-11	13	493.20	618.15	221.97

-1	-11	13	4679.55	4694.45	304.38

1	-11	13	1689.44	1713.67	267.11

3	-11	13	4555.74	5077.75	434.43

-10	-10	13	4049.99	3291.58	268.38

-8	-10	13	9639.70	9350.04	445.79

-6	-10	13	8858.82	8478.79	397.96

-4	-10	13	9310.92	8918.27	390.46

-2	-10	13	13801.85	14386.14	482.40

0	-10	13	21219.31	21402.65	584.85

2	-10	13	4477.20	4923.88	337.99

4	-10	13	799.22	832.63	283.88

-11	-9	13	4735.80	4223.99	405.23

-9	-9	13	5324.49	5336.98	343.56

-7	-9	13	3749.33	4376.74	287.54

-5	-9	13	5902.11	5780.88	324.36

-3	-9	13	4367.96	4544.03	283.59

-1	-9	13	471.00	518.66	191.46

1	-9	13	36.36	-52.17	381.13

3	-9	13	2416.69	2320.64	277.75

5	-9	13	482.33	582.78	291.83

-10	-8	13	145.07	-523.50	523.50

-8	-8	13	1378.22	1366.52	168.64

-6	-8	13	2735.11	2780.36	232.66

-4	-8	13	31.48	46.42	303.75

-2	-8	13	8099.69	8314.52	356.79

0	-8	13	1212.35	1253.68	221.99

2	-8	13	69.28	-103.90	396.16

4	-8	13	26.31	-58.36	399.70

6	-8	13	225.92	433.75	267.50

-11	-7	13	1688.34	1429.74	322.83

-9	-7	13	10993.19	10689.71	438.80

-7	-7	13	74.19	-73.23	146.52

-5	-7	13	1342.49	1637.12	186.62

-3	-7	13	2453.74	2624.62	229.55

-1	-7	13	3607.31	3856.20	253.92

1	-7	13	3157.03	3402.04	260.98

3	-7	13	3714.50	3426.10	285.77

5	-7	13	3171.09	3419.13	361.37

7	-7	13	102.01	-269.71	477.07

-12	-6	13	12091.72	10633.21	574.74

-10	-6	13	11506.97	11337.47	452.99

-8	-6	13	663.32	518.24	204.73

-6	-6	13	9088.52	9921.73	268.72

-4	-6	13	2469.58	2504.77	229.11

-2	-6	13	13647.52	13594.40	420.02

0	-6	13	257.98	209.58	167.14

2	-6	13	1387.06	1349.68	224.21

4	-6	13	5417.48	5217.06	336.27

6	-6	13	6.69	-125.13	450.54

-11	-5	13	226.76	204.27	253.35

-9	-5	13	1100.60	1021.05	226.85

-7	-5	13	1390.09	1699.04	203.42

-5	-5	13	43.05	-128.43	254.18

-3	-5	13	1344.88	1234.71	186.62

-1	-5	13	820.99	934.80	168.48

1	-5	13	3384.67	3694.16	257.45

3	-5	13	1042.24	1197.49	207.39

5	-5	13	898.53	1170.92	211.81

7	-5	13	72.63	323.65	214.88

-12	-4	13	5326.01	3786.30	424.73

-10	-4	13	1760.17	1768.97	249.42

-8	-4	13	2637.92	2847.99	273.34

-6	-4	13	781.22	831.32	189.26

-4	-4	13	85.99	108.38	137.84

-2	-4	13	754.46	737.58	177.32

0	-4	13	865.45	867.59	184.40

2	-4	13	4467.36	4457.01	291.12

4	-4	13	2073.46	1692.10	252.09

6	-4	13	281.59	59.69	392.63

-11	-3	13	642.07	856.05	268.84

-9	-3	13	43.43	106.11	375.38

-7	-3	13	2832.45	2738.85	257.43

-5	-3	13	169.74	11.05	170.23

-3	-3	13	505.64	262.23	155.66

-1	-3	13	47.90	-335.14	335.14

1	-3	13	532.33	328.54	178.20

3	-3	13	2586.41	2541.46	239.73

5	-3	13	84.33	-84.45	200.73

7	-3	13	3728.86	4082.39	368.47

-12	-2	13	2044.99	1650.03	342.74

-10	-2	13	324.94	533.24	190.57

-8	-2	13	77.79	676.92	162.27

-6	-2	13	125.48	-303.76	303.76

-4	-2	13	342.58	641.14	175.54

-2	-2	13	2.07	-61.09	107.36

0	-2	13	979.25	694.26	195.45

2	-2	13	2931.94	2802.59	251.24

4	-2	13	2198.67	2444.88	256.52

6	-2	13	580.54	-622.58	622.58

-11	-1	13	83.60	0.00	485.03

-9	-1	13	161.23	-334.26	452.76

-7	-1	13	2341.53	2509.09	237.95

-5	-1	13	273.44	248.05	178.19

-3	-1	13	243.58	129.55	325.43

-1	-1	13	1760.61	1848.83	160.32

1	-1	13	629.51	191.91	187.04

3	-1	13	151.77	-50.40	323.65

5	-1	13	1416.72	1471.27	243.22

7	-1	13	5680.34	4998.34	427.85

-10	0	13	441.43	525.29	263.53

-8	0	13	6058.77	6003.85	342.50

-6	0	13	3670.55	3332.82	280.46

-4	0	13	3509.62	3753.05	253.92

-2	0	13	227.63	252.47	182.17

0	0	13	132.03	37.62	191.67

2	0	13	568.56	-49.52	432.89

4	0	13	1569.99	1745.05	238.36

6	0	13	1280.41	1297.45	287.44

-11	1	13	1670.11	1885.22	348.48

-9	1	13	405.39	0.00	276.35

-7	1	13	664.64	479.76	216.67

-5	1	13	1451.96	1041.90	208.29

-3	1	13	890.02	934.80	192.80

-1	1	13	121.31	22.99	158.29

1	1	13	23.52	47.06	234.82

3	1	13	8563.77	8634.79	375.81

5	1	13	5034.26	5597.99	376.50

7	1	13	3253.64	2935.19	387.47

-10	2	13	1802.66	2272.66	302.05

-8	2	13	77.61	58.36	407.66

-6	2	13	2940.09	2786.59	289.27

-4	2	13	1851.20	1940.17	245.01

-2	2	13	4778.98	4692.94	310.15

0	2	13	9233.10	9703.76	390.91

2	2	13	1725.60	1809.51	172.18

4	2	13	15453.10	15201.38	533.40

6	2	13	5540.15	5791.10	419.88

-9	3	13	1387.52	791.57	332.10

-7	3	13	4564.14	4426.65	317.20

-5	3	13	18938.58	18647.90	549.20

-3	3	13	25009.40	23839.86	709.39

-1	3	13	807.49	-156.53	487.29

1	3	13	15971.63	15425.12	509.99

3	3	13	6542.13	6401.35	253.71

5	3	13	387.14	808.27	246.28

-8	4	13	2851.72	2380.87	350.30

-6	4	13	2940.31	3091.72	346.33

-4	4	13	8.09	1052.74	198.08

-2	4	13	1417.53	1262.10	228.19

0	4	13	441.85	523.97	208.70

2	4	13	407.60	597.36	267.07

4	4	13	284.69	-46.78	505.38

-7	5	13	1759.48	1808.30	332.56

-5	5	13	796.04	62.35	461.64

-3	5	13	8485.75	6945.60	467.41

-1	5	13	475.98	438.63	232.58

1	5	13	1686.93	1707.47	297.18

3	5	13	2210.96	2015.82	310.02

-6	6	13	1005.08	1299.61	313.52

-4	6	13	599.92	256.02	535.91

-2	6	13	108.43	-320.11	474.86

0	6	13	55.70	0.00	476.19

2	6	13	5906.08	6626.68	481.39

-1	7	13	1742.37	1810.50	337.42

-5	-13	14	2996.47	2615.77	354.73

-3	-13	14	3430.26	3029.49	390.13

-1	-13	14	3147.54	2856.43	370.21

-8	-12	14	170.49	-180.40	251.14

-6	-12	14	274.85	446.58	236.11

-4	-12	14	112.33	185.70	415.18

-2	-12	14	2975.50	2746.72	368.88

0	-12	14	145.51	431.54	249.81

2	-12	14	1834.94	1765.41	317.08

-9	-11	14	3627.47	2709.30	356.08

-7	-11	14	233.63	-62.34	261.31

-5	-11	14	6501.24	6028.74	420.83

-3	-11	14	2257.01	2002.15	284.38

-1	-11	14	798.94	610.66	260.45

1	-11	14	23.42	-373.17	402.79

3	-11	14	229.83	384.67	259.10

-10	-10	14	806.52	137.66	255.97

-8	-10	14	13194.45	13020.96	568.21

-6	-10	14	1053.62	1475.18	238.35

-4	-10	14	47.49	-110.54	375.38

-2	-10	14	2186.34	2157.83	273.32

0	-10	14	203.46	-114.08	411.64

2	-10	14	4900.85	5191.72	425.16

4	-10	14	38.76	-203.83	588.05

-9	-9	14	3181.42	2865.17	250.52

-7	-9	14	97.62	42.45	214.88

-5	-9	14	1959.58	1739.40	244.57

-3	-9	14	1844.96	2183.84	261.81

-1	-9	14	3380.52	3289.70	297.70

1	-9	14	3807.51	3933.48	318.06

3	-9	14	1651.72	1543.39	295.85

5	-9	14	96.10	68.97	343.99

-10	-8	14	2317.82	2444.85	296.32

-8	-8	14	1669.80	1442.18	179.11

-6	-8	14	405.81	0.00	428.46

-4	-8	14	1374.07	1095.83	229.96

-2	-8	14	11.96	100.37	177.30

0	-8	14	224.98	38.91	184.82

2	-8	14	5145.90	5128.76	341.56

4	-8	14	477.16	292.27	252.03

-11	-7	14	582.09	0.00	504.08

-9	-7	14	1254.02	1652.54	237.03

-7	-7	14	6.15	-161.90	161.90

-5	-7	14	0.51	0.00	320.99

-3	-7	14	1164.35	1592.41	192.80

-1	-7	14	1974.47	2107.83	211.40

1	-7	14	4.01	298.89	168.01

3	-7	14	496.54	473.12	234.35

5	-7	14	70.30	-189.68	502.28

-10	-6	14	915.98	650.91	279.02

-8	-6	14	3863.41	3911.86	300.37

-6	-6	14	492.70	353.70	133.82

-4	-6	14	309.52	764.05	172.44

-2	-6	14	406.12	46.87	326.76

0	-6	14	6406.09	5654.79	330.58

2	-6	14	235.11	184.82	200.30

4	-6	14	4349.41	4971.55	328.25

6	-6	14	5204.55	5294.89	437.55

-11	-5	14	934.03	127.35	525.32

-9	-5	14	4320.33	3526.73	309.23

-7	-5	14	656.72	890.55	201.19

-5	-5	14	169.83	-17.20	167.19

-3	-5	14	38.43	137.06	306.85

-1	-5	14	1558.58	1649.11	214.04

1	-5	14	582.82	905.58	199.42

3	-5	14	1581.86	2007.74	228.19

5	-5	14	5864.17	6439.22	440.70

-10	-4	14	1609.62	1644.65	313.10

-8	-4	14	1468.89	1174.11	218.46

-6	-4	14	442.14	479.31	160.95

-4	-4	14	10641.89	10764.89	345.63

-2	-4	14	72.33	-34.05	168.46

0	-4	14	177.62	35.37	168.90

2	-4	14	2381.84	2543.58	267.14

4	-4	14	595.91	432.00	202.52

6	-4	14	424.12	921.47	252.47

-11	-3	14	973.39	1025.45	261.78

-9	-3	14	2118.83	1835.83	271.11

-7	-3	14	869.70	852.55	210.04

-5	-3	14	260.70	95.51	356.82

-3	-3	14	1416.67	1374.20	137.43

-1	-3	14	35.11	-275.45	318.34

1	-3	14	48.38	-196.75	347.97

3	-3	14	1604.17	1893.21	232.62

5	-3	14	3858.51	4139.13	370.69

-10	-2	14	639.53	1085.54	239.66

-8	-2	14	3.20	55.27	431.53

-6	-2	14	90.09	138.39	181.72

-4	-2	14	488.35	141.94	375.85

-2	-2	14	6485.55	6531.74	224.29

0	-2	14	3863.86	3870.41	265.87

2	-2	14	7510.60	8013.18	374.88

4	-2	14	2027.90	2278.95	268.45

6	-2	14	4736.02	5057.04	405.68

-11	-1	14	7410.97	6676.57	460.68

-9	-1	14	11639.05	11228.95	550.84

-7	-1	14	346.52	-376.72	472.23

-5	-1	14	11124.79	12006.00	425.12

-3	-1	14	23529.27	22815.74	657.90

-1	-1	14	28579.06	29439.54	635.44

1	-1	14	5067.37	5312.50	319.89

3	-1	14	2427.99	2246.79	275.10

5	-1	14	10147.84	10496.06	524.60

-10	0	14	1587.22	1561.06	340.07

-8	0	14	5775.40	5283.10	341.15

-6	0	14	5180.54	4377.60	321.22

-4	0	14	11034.08	11068.74	430.86

-2	0	14	1402.65	1642.87	212.27

0	0	14	137.73	65.48	159.41

2	0	14	1577.25	1872.86	238.81

4	0	14	609.34	119.39	552.72

6	0	14	1827.60	1952.04	315.32

-9	1	14	305.69	146.35	235.67

-7	1	14	503.04	414.75	212.68

-5	1	14	994.45	0.00	437.78

-3	1	14	9793.68	9626.82	413.07

-1	1	14	1532.56	1662.79	228.19

1	1	14	4796.76	4915.91	218.21

3	1	14	152.58	-43.77	197.64

5	1	14	1212.21	128.68	455.47

-8	2	14	33.45	622.54	233.01

-6	2	14	5702.26	5452.52	383.62

-4	2	14	78.45	179.07	194.10

-2	2	14	1066.27	1124.52	217.12

0	2	14	61.09	-138.39	198.96

2	2	14	1623.27	1702.73	339.86

4	2	14	268.48	126.46	498.31

-7	3	14	1922.18	1733.16	314.44

-5	3	14	2574.81	2010.63	351.17

-3	3	14	1307.34	1471.69	239.68

-1	3	14	7200.41	7568.56	396.53

1	3	14	302.78	800.75	253.36

3	3	14	26.26	142.01	197.67

-6	4	14	789.67	766.75	304.22

-4	4	14	3043.96	2957.72	346.77

-2	4	14	1558.23	1871.95	296.29

0	4	14	1101.94	973.28	303.79

2	4	14	2549.80	2789.45	317.11

-5	5	14	3498.43	2885.31	380.84

-3	5	14	1595.35	1409.82	309.56

-1	5	14	6184.69	6251.76	461.50

1	5	14	8.63	134.41	380.68

-6	-12	15	489.03	802.97	262.20

-4	-12	15	29.35	131.76	234.33

-2	-12	15	336.01	176.42	260.87

0	-12	15	6.58	68.53	233.45

-7	-11	15	1163.36	806.14	302.47

-5	-11	15	608.70	0.00	437.75

-3	-11	15	25.01	-61.46	394.83

-1	-11	15	1081.56	889.26	279.47

1	-11	15	99.95	-133.53	421.81

-8	-10	15	28.12	107.88	210.46

-6	-10	15	3044.01	3162.52	344.12

-4	-10	15	87.27	-362.56	362.56

-2	-10	15	605.08	589.42	233.03

0	-10	15	10761.67	11223.05	537.49

2	-10	15	497.56	791.92	274.59

-9	-9	15	1300.70	1373.63	201.16

-7	-9	15	444.49	300.67	266.63

-5	-9	15	2740.20	2867.86	284.84

-3	-9	15	7517.02	7726.96	394.34

-1	-9	15	243.81	400.15	177.30

1	-9	15	381.93	750.79	244.52

3	-9	15	1388.17	1168.77	284.79

-10	-8	15	1964.19	1868.05	323.72

-8	-8	15	21.34	-34.38	294.97

-6	-8	15	1974.09	1436.88	273.76

-4	-8	15	1234.33	871.60	239.68

-2	-8	15	89.78	-136.18	195.43

0	-8	15	851.67	227.29	474.91

2	-8	15	4858.27	5431.94	412.33

4	-8	15	499.62	403.26	257.34

-9	-7	15	2372.94	2402.42	317.99

-7	-7	15	2603.93	2457.28	205.79

-5	-7	15	385.25	-160.95	446.14

-3	-7	15	27.92	-105.23	191.89

-1	-7	15	1118.87	1177.15	216.68

1	-7	15	72.24	-284.30	397.93

3	-7	15	170.20	558.43	205.60

-10	-6	15	28.36	-127.34	432.41

-8	-6	15	835.05	652.67	229.05

-6	-6	15	3175.75	3095.92	199.04

-4	-6	15	344.74	400.60	200.74

-2	-6	15	263.91	218.87	191.45

0	-6	15	925.61	910.04	208.27

2	-6	15	11094.03	11928.88	465.80

4	-6	15	374.99	335.60	259.99

-11	-5	15	657.15	-134.42	424.93

-9	-5	15	1697.83	2319.96	301.16

-7	-5	15	14806.96	14172.70	485.09

-5	-5	15	2055.05	2195.81	174.81

-3	-5	15	1698.08	1456.75	230.41

-1	-5	15	34229.16	35971.46	1035.03

1	-5	15	7222.81	7355.02	374.85

3	-5	15	5603.20	5951.05	436.71

5	-5	15	631.83	525.30	278.57

-10	-4	15	13043.21	11628.44	567.29

-8	-4	15	5763.50	5195.93	366.81

-6	-4	15	7131.36	6415.44	368.66

-4	-4	15	22320.94	22865.14	600.95

-2	-4	15	4048.27	4303.55	298.61

0	-4	15	5183.68	5395.70	326.97

2	-4	15	1512.44	1900.25	236.59

-9	-3	15	13.23	-183.05	409.42

-7	-3	15	1195.59	1164.78	242.77

-5	-3	15	787.52	367.46	217.56

-3	-3	15	374.59	522.56	160.51

-1	-3	15	2253.22	2499.31	223.79

1	-3	15	6202.49	6056.59	354.45

3	-3	15	69.34	-450.10	450.10

5	-3	15	42.33	65.44	229.47

-10	-2	15	371.39	498.76	253.80

-8	-2	15	828.09	-118.06	399.74

-6	-2	15	5708.75	5831.40	351.33

-4	-2	15	56.05	-104.79	331.17

-2	-2	15	7741.51	8408.72	272.26

0	-2	15	1.74	-388.64	388.64

2	-2	15	100.46	172.44	434.19

4	-2	15	253.28	705.24	252.47

-9	-1	15	11354.51	11085.02	537.51

-7	-1	15	147.37	-404.57	486.81

-5	-1	15	1778.00	1780.92	259.16

-3	-1	15	132.88	159.62	379.80

-1	-1	15	5682.89	6002.03	341.37

1	-1	15	2870.13	3402.67	291.92

3	-1	15	1630.59	1736.64	285.68

5	-1	15	1464.81	1356.28	283.90

-8	0	15	955.22	871.56	309.09

-6	0	15	853.88	906.49	213.14

-4	0	15	5818.26	6309.79	348.23

-2	0	15	7635.39	7338.15	389.92

0	0	15	808.54	749.97	163.56

2	0	15	38.29	0.00	385.55

4	0	15	1303.39	1444.26	304.24

-9	1	15	574.51	559.35	280.34

-7	1	15	7329.79	6866.11	476.18

-5	1	15	590.74	495.23	203.84

-3	1	15	159.03	300.66	199.85

-1	1	15	322.87	-172.88	239.65

1	1	15	17.29	-194.60	270.99

3	1	15	4648.53	4646.91	417.62

-8	2	15	10.32	-401.02	432.86

-6	2	15	1.74	-373.17	431.09

-4	2	15	13.21	-221.95	243.18

-2	2	15	1014.79	279.47	294.95

0	2	15	192.97	-142.81	254.24

2	2	15	762.02	293.78	387.13

-7	3	15	1327.65	1258.09	287.88

-5	3	15	0.73	-21.22	248.92

-3	3	15	57.30	61.90	459.83

-1	3	15	23.29	-373.61	403.67

1	3	15	174.76	-65.88	451.43

-4	4	15	153.61	-584.08	584.08

-2	4	15	359.17	-65.44	475.76

0	4	15	170.07	67.65	474.87

-5	-11	16	18.16	-200.73	247.16

-3	-11	16	138.59	551.80	203.39

-1	-11	16	24.46	-135.30	514.65

-8	-10	16	352.60	136.63	278.56

-6	-10	16	394.47	152.10	244.96

-4	-10	16	54.48	-126.89	458.06

-2	-10	16	3142.89	2871.05	359.16

0	-10	16	1972.31	1806.58	308.69

-7	-9	16	1763.36	1789.29	288.34

-5	-9	16	2240.48	2160.91	329.93

-3	-9	16	4483.47	4486.74	388.42

-1	-9	16	1519.49	1909.08	299.39

1	-9	16	3716.91	4915.31	391.47

-8	-8	16	10128.41	9403.02	835.58

-6	-8	16	13304.45	12764.44	581.95

-4	-8	16	11276.47	11068.23	460.94

-2	-8	16	8133.20	8492.22	421.80

0	-8	16	6335.66	6563.08	441.61

2	-8	16	2222.61	2326.73	338.77

-9	-7	16	833.43	195.45	517.36

-7	-7	16	2051.75	1924.69	203.02

-5	-7	16	38.61	-129.99	195.43

-3	-7	16	18.69	127.78	198.52

-1	-7	16	12.02	58.36	434.18

1	-7	16	587.27	699.96	234.79

3	-7	16	307.19	-201.18	506.27

-8	-6	16	3939.23	3525.59	367.60

-6	-6	16	3429.72	2953.20	204.85

-4	-6	16	384.08	210.47	207.82

-2	-6	16	3769.02	3753.86	294.61

0	-6	16	1.74	-215.32	215.32

2	-6	16	1896.75	2415.10	313.55

-9	-5	16	7084.65	6927.74	456.69

-7	-5	16	75.25	-325.86	325.86

-5	-5	16	7200.82	6968.28	267.87

-3	-5	16	2812.46	2725.04	278.21

-1	-5	16	836.71	1051.52	226.40

1	-5	16	71.94	179.95	402.35

3	-5	16	46.50	-42.45	248.48

-10	-4	16	228.29	-202.51	509.36

-8	-4	16	7188.27	6635.43	465.55

-6	-4	16	188.29	461.61	200.74

-4	-4	16	0.20	-108.42	248.53

-2	-4	16	1934.45	2077.26	264.02

0	-4	16	199.08	405.89	179.96

2	-4	16	5956.32	5716.29	445.13

4	-4	16	769.84	66.77	547.42

-9	-3	16	1558.19	1494.72	297.62

-7	-3	16	523.04	581.45	259.11

-5	-3	16	300.17	-57.04	389.54

-3	-3	16	534.33	445.07	198.61

-1	-3	16	1003.65	1556.09	221.54

1	-3	16	50.01	-412.08	412.08

3	-3	16	280.54	-523.51	523.51

-8	-2	16	2336.52	2674.84	330.82

-6	-2	16	0.48	-414.73	477.51

-4	-2	16	5.18	42.89	189.24

-2	-2	16	2488.48	2460.44	191.38

0	-2	16	294.25	29.62	227.27

2	-2	16	2736.49	3037.66	301.64

4	-2	16	78.73	-180.39	268.82

-9	-1	16	1452.19	1372.20	312.65

-7	-1	16	2125.19	2511.58	337.88

-5	-1	16	640.03	770.71	258.23

-3	-1	16	1314.89	1187.35	267.10

-1	-1	16	6.84	-296.45	355.70

1	-1	16	45.16	-500.95	500.95

3	-1	16	1555.56	1468.18	309.11

-8	0	16	0.71	66.76	466.02

-6	0	16	756.21	975.01	286.53

-4	0	16	651.26	60.14	470.48

-2	0	16	155.18	0.00	252.02

0	0	16	2314.12	2157.19	342.32

2	0	16	8.14	-323.65	393.95

-7	1	16	2019.28	2771.57	311.34

-5	1	16	13.45	189.24	221.51

-3	1	16	402.87	188.36	521.31

-1	1	16	1673.12	1619.01	317.52

1	1	16	2472.01	2198.65	335.02

-6	2	16	205.34	67.21	441.27

-4	2	16	7827.50	7770.55	510.72

-2	2	16	126.71	-436.84	436.84

0	2	16	562.07	197.65	470.47

-3	3	16	790.46	921.95	305.99

-4	-10	17	8557.03	7823.38	521.38

-2	-10	17	45.34	0.00	472.65

-7	-9	17	4922.00	4654.96	392.41

-5	-9	17	556.97	66.33	283.43

-3	-9	17	129.82	-458.51	458.51

-1	-9	17	854.47	735.80	281.23

-6	-8	17	862.34	-262.22	563.79

-4	-8	17	2875.18	2851.94	326.86

-2	-8	17	376.11	641.57	228.15

0	-8	17	3736.16	3702.85	416.69

-7	-7	17	3.08	59.06	276.17

-5	-7	17	58.43	-262.19	262.19

-3	-7	17	1373.75	1997.05	276.83

-1	-7	17	45.85	-318.34	497.41

1	-7	17	795.51	915.32	278.13

-8	-6	17	1434.78	1320.46	269.31

-6	-6	17	135.45	68.73	290.47

-4	-6	17	1160.17	976.83	264.00

-2	-6	17	250.34	550.92	231.69

0	-6	17	1154.00	1453.96	273.72

2	-6	17	2375.08	2050.35	374.16

-7	-5	17	2176.52	2274.54	311.79

-5	-5	17	311.21	-59.86	287.57

-3	-5	17	344.62	262.20	257.34

-1	-5	17	386.05	124.25	351.96

1	-5	17	917.37	128.68	480.66

-8	-4	17	1069.61	1168.73	309.54

-6	-4	17	1112.46	1037.40	302.02

-4	-4	17	27.62	-91.62	203.11

-2	-4	17	171.51	-306.85	402.80

0	-4	17	8227.61	8703.60	493.49

2	-4	17	13.54	132.64	440.37

-7	-3	17	1055.96	818.51	317.94

-5	-3	17	2383.77	2666.90	297.65

-3	-3	17	7823.00	6911.01	323.41

-1	-3	17	623.09	689.79	253.37

1	-3	17	31.48	-312.15	312.15

-6	-2	17	4072.10	4137.85	388.84

-4	-2	17	243.42	0.00	259.10

-2	-2	17	54.36	-157.73	317.29

0	-2	17	2654.50	2613.90	339.23

2	-2	17	2653.56	2636.00	346.75

-7	-1	17	499.07	268.84	268.84

-5	-1	17	42.61	321.00	237.43

-1	-1	17	240.91	391.67	223.78

1	-1	17	1885.55	1690.69	329.91

-6	0	17	301.38	292.27	253.36

-4	0	17	962.29	761.90	309.98

-2	0	17	1972.82	1822.94	318.86

0	0	17	7812.02	7791.43	354.36

-3	1	17	4490.28	4552.53	399.47

-4	-8	18	1049.45	961.33	280.35

-5	-7	18	20.35	-136.18	430.65

-3	-7	18	2238.62	2317.89	353.81

-1	-7	18	224.28	0.00	533.68

-6	-6	18	5222.01	5203.67	304.18

-4	-6	18	79.69	-222.84	263.52

-2	-6	18	49.50	67.21	408.54

-5	-5	18	8.82	-243.50	243.50

-3	-5	18	7.47	-237.87	237.87

-1	-5	18	65.86	-45.10	239.20

-6	-4	18	207.82	246.72	250.70

-4	-4	18	3766.23	3542.87	290.34

-2	-4	18	74.67	-469.56	488.13

-5	-3	18	8350.34	7967.89	499.68

-3	-3	18	9844.01	10742.98	809.64

-1	-3	18	4235.43	3899.02	403.44

-4	-2	18	620.08	852.95	276.80

-2	-2	18	1914.56	1913.40	224.18

Specimen 15-4034

2	0	0	21951.22	20970.01	415.22

4	0	0	11067.29	8399.09	178.56

6	0	0	46822.14	44802.33	756.71

8	0	0	21287.41	15320.34	325.58

10	0	0	27192.92	27722.96	565.64

12	0	0	337.37	167.07	110.72

14	0	0	15882.24	15683.66	421.62

-13	1	0	48.14	-134.03	134.03

-11	1	0	5106.95	5146.18	202.45

-9	1	0	4503.92	3601.23	159.84

-7	1	0	35143.66	32388.08	713.78

-5	1	0	60.41	99.23	156.30

-3	1	0	151720.75	115782.18	1457.90

-1	1	0	5989.00	8967.98	152.39

1	1	0	3444.73	3900.49	62.98

3	1	0	36335.09	32070.36	635.30

5	1	0	29177.86	29078.31	528.32

7	1	0	15597.66	15138.08	339.81

9	1	0	293.05	256.68	77.05

11	1	0	4323.69	4002.59	173.90

13	1	0	96.84	0.00	378.18

-14	2	0	1875.69	1889.85	192.29

-12	2	0	495.74	432.74	141.58

-10	2	0	5158.25	5380.57	189.91

-8	2	0	4100.04	3956.26	151.15

-6	2	0	5690.00	5727.25	127.45

-4	2	0	357.75	281.99	41.14

-2	2	0	24240.81	27526.33	562.48

0	2	0	102.11	226.10	25.69

2	2	0	27699.31	26168.97	369.45

4	2	0	1255.05	1327.42	53.96

6	2	0	1613.18	1746.15	72.87

8	2	0	1324.78	1513.23	104.20

10	2	0	59.22	-150.84	249.83

14	2	0	172.62	-444.98	444.98

-13	3	0	35.00	-116.15	338.21

-11	3	0	719.84	659.96	131.95

-9	3	0	191.80	233.20	87.30

-7	3	0	25.10	93.56	68.44

-5	3	0	7283.08	6792.48	133.09

-3	3	0	3648.97	3676.35	81.38

-1	3	0	1486.45	1368.84	50.15

1	3	0	509.58	450.98	33.78

3	3	0	13881.05	13097.04	282.89

5	3	0	6504.80	6280.50	126.45

7	3	0	2072.71	2218.74	100.46

9	3	0	2335.40	2409.08	145.73

11	3	0	770.45	492.82	114.83

13	3	0	590.47	492.56	138.17

-12	4	0	7263.20	6719.85	277.71

-10	4	0	3099.54	3122.77	161.95

-8	4	0	10613.92	10671.98	261.39

-6	4	0	8549.99	8158.25	187.43

-4	4	0	55.30	73.41	160.29

-2	4	0	190.22	154.20	37.68

0	4	0	1550.11	1503.36	54.10

4	4	0	2767.41	2636.29	55.90

6	4	0	31.03	-57.04	57.04

8	4	0	1766.31	1506.64	104.30

12	4	0	1481.61	1472.36	151.02

14	4	0	7.18	-253.25	358.72

-13	5	0	597.02	591.04	159.86

-11	5	0	699.28	664.73	138.78

-9	5	0	752.74	886.32	111.40

-7	5	0	11001.66	10943.57	260.13

-5	5	0	1132.24	1189.99	92.73

-3	5	0	17500.36	16511.49	357.93

-1	5	0	3818.81	3946.73	92.27

1	5	0	687.64	593.93	45.77

3	5	0	561.93	586.93	51.45

5	5	0	226.00	178.67	41.19

7	5	0	448.28	335.95	83.94

9	5	0	1617.30	1605.68	126.54

11	5	0	936.87	1021.50	120.00

13	5	0	2.19	-117.75	342.75

-12	6	0	2959.83	3019.77	231.71

-10	6	0	14280.59	13635.90	355.94

-8	6	0	1442.91	1338.62	120.75

-6	6	0	11509.39	12048.96	265.90

-4	6	0	1975.11	2207.80	104.46

-2	6	0	1656.07	1636.82	76.32

0	6	0	2671.05	2631.34	83.58

2	6	0	1318.61	1257.33	69.93

4	6	0	8514.24	8215.67	185.43

6	6	0	2451.64	2473.22	85.90

8	6	0	7883.27	8484.13	229.73

12	6	0	40.98	0.00	123.77

-11	7	0	338.44	371.25	147.81

-9	7	0	22.69	0.00	320.53

-7	7	0	1694.51	1835.12	129.42

-5	7	0	3355.84	3640.95	154.25

-3	7	0	2207.85	2057.00	103.36

-1	7	0	97.91	91.17	61.04

1	7	0	25.57	-89.53	167.11

3	7	0	352.87	204.29	63.38

5	7	0	1123.11	1223.48	92.12

7	7	0	2894.40	3048.56	217.43

9	7	0	2232.85	2266.49	147.88

-10	8	0	659.51	658.99	161.04

-8	8	0	696.28	663.17	141.65

-6	8	0	1626.34	1700.38	123.10

-4	8	0	10673.74	10333.98	253.37

-2	8	0	1646.36	1831.57	116.33

0	8	0	1171.72	1219.01	88.14

2	8	0	6678.22	6714.96	163.47

4	8	0	557.11	176.10	278.17

6	8	0	1505.01	1528.60	109.35

8	8	0	33.60	92.76	72.43

10	8	0	1149.71	1255.54	125.19

12	8	0	1951.90	2095.07	187.76

-7	9	0	2525.10	2474.24	177.77

-5	9	0	4867.30	4580.16	194.99

-3	9	0	1080.50	923.63	100.65

-1	9	0	15360.60	16109.53	304.02

1	9	0	4824.55	4391.07	157.76

3	9	0	3380.31	3033.90	157.10

5	9	0	4295.70	4141.06	182.15

7	9	0	8824.22	9128.17	249.57

9	9	0	6054.35	5768.88	174.09

11	9	0	754.40	846.48	126.79

-10	10	0	9.24	-159.12	159.12

-8	10	0	738.17	433.75	160.49

-6	10	0	2530.02	2556.01	179.48

-4	10	0	81.42	-216.76	216.76

-2	10	0	2338.86	2461.02	150.27

0	10	0	562.86	644.52	105.66

2	10	0	72.23	9.68	92.41

4	10	0	67.89	75.83	234.43

6	10	0	1567.71	1738.55	127.06

8	10	0	4.28	-102.08	102.08

10	10	0	19.95	-45.28	87.19

-9	11	0	234.43	345.35	164.32

-7	11	0	609.03	440.90	148.46

-5	11	0	178.65	401.80	119.81

-3	11	0	1021.65	1066.23	129.18

-1	11	0	171.06	164.60	296.67

1	11	0	770.63	744.15	110.84

3	11	0	1031.31	1131.81	106.90

5	11	0	1303.50	1282.81	122.97

7	11	0	3083.60	3244.26	185.96

9	11	0	5517.07	5877.30	253.62

-6	12	0	1373.07	1271.26	159.54

-4	12	0	4544.27	4534.12	226.21

-2	12	0	631.85	773.70	116.50

0	12	0	4420.34	4282.18	198.06

2	12	0	3343.49	3593.09	182.09

4	12	0	5578.77	5968.29	248.69

6	12	0	22454.38	22298.13	495.09

8	12	0	121.72	117.78	415.28

-5	13	0	10091.13	9028.81	332.47

-3	13	0	5359.58	5408.89	263.39

-1	13	0	6724.41	6237.61	272.85

1	13	0	2691.23	2796.24	183.50

3	13	0	18206.48	18982.91	429.09

5	13	0	2844.23	2792.46	195.56

7	13	0	3.00	-17.74	123.19

-4	14	0	1066.17	1393.23	174.86

-2	14	0	310.18	538.27	146.65

0	14	0	1183.68	1202.07	164.05

2	14	0	875.07	906.47	148.53

4	14	0	4931.53	5093.96	267.11

6	14	0	261.38	0.00	441.06

1	15	0	5550.63	5285.10	262.16

-3	-15	1	633.67	729.16	137.04

-1	-15	1	187.47	263.02	130.65

1	-15	1	118.88	125.04	318.30

-6	-14	1	666.75	796.24	151.89

-4	-14	1	761.74	959.57	147.93

-2	-14	1	1075.81	-337.04	495.50

0	-14	1	4517.80	4508.59	241.65

2	-14	1	183.87	232.36	367.41

4	-14	1	139.98	-156.30	156.30

-7	-13	1	359.69	0.00	408.62

-5	-13	1	7085.44	7434.14	273.57

-3	-13	1	652.90	537.06	107.36

-1	-13	1	32.42	-253.80	253.80

1	-13	1	640.92	348.88	146.76

3	-13	1	106.91	-107.29	313.73

5	-13	1	10969.80	10229.63	352.27

-8	-12	1	808.88	793.27	140.52

-6	-12	1	1340.26	1144.40	150.98

-2	-12	1	7208.78	6829.50	232.89

0	-12	1	1503.45	1578.76	135.61

2	-12	1	5456.99	5722.51	234.83

4	-12	1	1673.88	1383.94	151.65

6	-12	1	1351.89	0.00	551.80

-7	-11	1	386.81	456.87	113.58

-5	-11	1	620.10	475.71	117.65

-3	-11	1	3841.77	3816.50	166.87

-1	-11	1	158.28	281.58	78.73

1	-11	1	13.58	-20.16	82.70

3	-11	1	237.46	236.44	106.13

5	-11	1	1153.34	1327.57	144.64

7	-11	1	416.73	358.40	139.84

9	-11	1	223.52	-456.43	456.43

-10	-10	1	560.30	643.33	94.13

-8	-10	1	65.24	94.38	241.27

-6	-10	1	8440.87	8570.42	235.43

-4	-10	1	1242.58	1244.24	113.84

-2	-10	1	25.70	135.51	214.45

0	-10	1	2519.27	2975.06	145.79

2	-10	1	1561.37	1601.51	133.97

4	-10	1	3689.55	3501.17	166.24

6	-10	1	1532.91	1399.93	159.64

8	-10	1	2105.52	2237.84	185.56

10	-10	1	2750.88	2805.73	235.60

-11	-9	1	439.90	611.88	112.45

-9	-9	1	3756.52	3934.22	140.81

-7	-9	1	451.08	288.24	94.20

-5	-9	1	819.63	872.88	107.44

-3	-9	1	2981.90	2784.15	144.32

-1	-9	1	1065.90	1058.13	97.24

1	-9	1	6124.17	6381.91	176.89

3	-9	1	17675.17	18329.81	388.10

5	-9	1	6171.96	6368.93	212.39

7	-9	1	6755.37	7488.97	256.36

9	-9	1	2035.82	1980.00	191.83

-12	-8	1	1198.54	1261.10	158.34

-10	-8	1	808.25	1103.60	127.39

-8	-8	1	39.40	-142.21	184.01

-6	-8	1	187.85	9.68	87.30

-4	-8	1	1228.83	1528.18	96.73

-2	-8	1	1106.91	991.41	81.83

0	-8	1	3271.84	2931.72	115.81

2	-8	1	40.38	-162.13	238.41

4	-8	1	116.42	125.05	225.91

6	-8	1	108.17	-75.03	286.37

8	-8	1	2244.40	2316.35	165.05

10	-8	1	3743.21	3934.98	222.92

-13	-7	1	674.09	880.24	147.33

-11	-7	1	627.38	545.12	125.06

-7	-7	1	199.04	166.80	142.10

-5	-7	1	7686.35	7592.18	176.77

-3	-7	1	16116.83	16297.19	396.44

1	-7	1	5.12	-44.36	199.61

3	-7	1	11.97	-215.01	215.01

5	-7	1	5799.01	5823.81	180.78

7	-7	1	2872.60	3151.98	156.78

11	-7	1	0.51	113.72	349.60

-12	-6	1	771.75	212.45	335.29

-10	-6	1	3437.74	3507.14	167.24

-8	-6	1	735.55	871.10	95.42

-6	-6	1	5911.95	5390.35	106.51

-4	-6	1	2584.77	2419.88	88.64

-2	-6	1	605.63	713.10	52.60

2	-6	1	22919.14	23771.99	446.30

4	-6	1	1427.40	1347.52	94.54

6	-6	1	121.61	189.60	84.43

8	-6	1	3951.55	4013.72	171.55

10	-6	1	1613.78	1784.47	175.11

12	-6	1	885.86	804.67	174.81

-13	-5	1	6070.25	5617.67	272.94

-11	-5	1	3609.21	3506.65	188.53

-9	-5	1	1973.80	1899.83	138.69

-7	-5	1	537.78	687.45	74.83

-5	-5	1	20601.66	20342.84	300.45

-3	-5	1	4263.43	4288.52	102.82

-1	-5	1	30690.45	28862.30	526.53

1	-5	1	30011.28	29909.74	552.39

3	-5	1	2010.99	1907.35	75.89

5	-5	1	6829.87	6564.71	160.31

7	-5	1	12559.18	12118.33	270.58

9	-5	1	1256.01	1196.35	116.68

11	-5	1	9709.09	9006.45	302.43

13	-5	1	165.22	-472.93	472.93

-14	-4	1	5353.69	5283.80	286.29

-12	-4	1	3583.88	3538.63	201.09

-10	-4	1	10295.35	9682.88	259.95

-8	-4	1	3453.53	3318.58	138.78

-6	-4	1	130167.57	122103.74	2036.07

-4	-4	1	26135.65	27052.99	460.69

-2	-4	1	10791.55	8863.06	215.27

0	-4	1	102862.20	102848.09	1370.11

2	-4	1	182633.13	217046.14	2391.43

4	-4	1	166067.36	201671.28	2559.28

6	-4	1	6423.51	5750.13	150.12

8	-4	1	26217.99	24455.61	514.57

10	-4	1	10447.75	9452.35	266.09

12	-4	1	8015.90	8092.45	291.41

-13	-3	1	5957.67	6643.58	258.52

-11	-3	1	727.20	171.26	307.90

-9	-3	1	11913.62	12052.55	263.44

-7	-3	1	55023.05	54185.16	921.71

-5	-3	1	25650.42	24980.48	515.91

-3	-3	1	86126.10	80126.65	894.05

-1	-3	1	14994.24	16379.30	295.16

1	-3	1	92121.87	107838.82	1295.91

3	-3	1	13818.07	14871.74	286.39

5	-3	1	8974.15	8104.76	168.66

7	-3	1	3359.31	2910.75	127.31

9	-3	1	1904.10	1839.48	126.06

11	-3	1	19680.87	18205.53	431.80

13	-3	1	305.50	118.63	303.01

-14	-2	1	2150.84	1824.55	203.29

-12	-2	1	28.82	-191.16	358.17

-10	-2	1	12244.82	12933.18	286.57

-8	-2	1	3253.21	2938.10	127.83

-6	-2	1	12725.01	12358.60	243.87

-4	-2	1	3643.70	3903.44	90.16

-2	-2	1	6509.22	6316.91	93.00

0	-2	1	183.06	349.20	25.72

2	-2	1	18582.78	18690.12	328.84

4	-2	1	1280.51	1201.97	56.24

6	-2	1	2055.69	1961.14	90.76

8	-2	1	619.83	646.34	90.26

10	-2	1	462.76	79.13	312.86

12	-2	1	599.73	440.91	127.33

-13	-1	1	3925.12	3518.89	223.59

-11	-1	1	1088.92	722.02	115.49

-9	-1	1	1.06	-35.49	78.13

-7	-1	1	1749.10	1795.47	90.64

-5	-1	1	5728.41	5348.82	103.04

-3	-1	1	242.98	-55.75	137.70

-1	-1	1	72.75	147.09	12.11

1	-1	1	60.84	48.43	20.55

3	-1	1	18800.35	17958.64	334.43

5	-1	1	1338.26	1271.12	59.65

7	-1	1	2455.38	2499.58	98.86

9	-1	1	599.12	604.22	97.67

11	-1	1	484.71	343.14	105.05

13	-1	1	363.06	-112.99	511.92

-14	0	1	751.56	660.68	154.77

-12	0	1	3368.25	3351.47	197.58

-10	0	1	8061.40	7845.59	232.61

-8	0	1	19093.96	17368.85	345.61

-6	0	1	9432.96	9450.74	190.33

-4	0	1	8869.34	9081.72	207.87

-2	0	1	2.07	-26.23	26.23

2	0	1	689.78	690.16	36.17

4	0	1	3034.89	3030.93	71.29

6	0	1	1284.37	1247.19	68.19

8	0	1	655.88	714.32	85.71

10	0	1	139.83	76.65	195.11

12	0	1	77.99	100.03	102.10

-13	1	1	179.75	-470.10	470.10

-11	1	1	2907.21	3043.43	153.27

-9	1	1	213.67	-92.00	93.58

-7	1	1	2623.59	2469.06	105.85

-5	1	1	16078.75	16719.75	337.46

-3	1	1	185.10	121.94	33.69

-1	1	1	6.71	-76.43	76.43

1	1	1	73.10	128.21	15.94

3	1	1	19630.83	17821.42	341.40

5	1	1	423.97	525.21	47.99

7	1	1	3706.98	3303.79	118.88

9	1	1	434.54	512.73	86.78

11	1	1	128.65	0.00	304.06

13	1	1	283.14	479.34	126.68

-12	2	1	1932.01	2131.31	156.32

-10	2	1	6037.19	6425.27	199.00

-8	2	1	26188.46	25261.13	562.08

-6	2	1	3704.68	3753.18	103.45

-4	2	1	5801.68	6206.24	137.27

-2	2	1	23347.22	21559.61	354.58

0	2	1	8953.31	8174.25	194.19

2	2	1	35214.72	32489.06	452.98

4	2	1	5607.25	4848.62	102.53

6	2	1	6687.09	6088.10	129.62

8	2	1	6904.20	6715.04	179.07

10	2	1	19.69	0.00	233.83

12	2	1	1030.36	1123.47	143.45

14	2	1	916.43	885.47	159.96

-13	3	1	561.22	525.62	143.30

-11	3	1	1288.25	1035.25	138.40

-9	3	1	1132.86	897.80	128.11

-7	3	1	324.39	52.48	260.89

-5	3	1	3101.19	2974.16	92.92

-3	3	1	26353.44	25446.97	465.88

-1	3	1	3178.73	3123.14	66.97

1	3	1	64.01	-103.27	103.27

3	3	1	179.02	293.91	23.01

5	3	1	1904.31	2041.84	79.86

7	3	1	1075.09	1136.91	87.54

9	3	1	2168.62	2114.15	134.18

11	3	1	3530.53	3178.58	180.45

13	3	1	7.68	114.53	351.88

-12	4	1	2822.54	3241.14	206.47

-10	4	1	671.00	897.42	108.52

-8	4	1	1665.37	1497.82	135.75

-6	4	1	5582.64	5787.97	153.22

-4	4	1	8568.11	7826.66	177.40

-2	4	1	47.41	8.87	39.93

0	4	1	1479.56	1218.79	50.02

2	4	1	844.12	907.94	46.96

4	4	1	286.82	321.30	32.70

6	4	1	2439.43	2431.37	103.46

8	4	1	1930.15	1846.76	123.25

10	4	1	496.70	662.11	89.07

12	4	1	48.91	-405.52	405.52

-13	5	1	49.36	-498.49	498.49

-9	5	1	96.69	20.17	98.11

-7	5	1	13629.89	14405.50	286.09

-5	5	1	376.12	568.49	75.94

-3	5	1	9485.30	8402.70	184.94

-1	5	1	11584.39	11343.42	211.35

1	5	1	3949.74	4057.89	92.26

3	5	1	110.85	-118.67	118.67

5	5	1	174.14	173.02	62.43

7	5	1	24901.78	24735.38	558.16

9	5	1	5974.46	5833.06	186.82

11	5	1	10155.64	10178.34	310.41

13	5	1	1728.54	1700.10	193.40

-12	6	1	124.70	118.59	302.33

-10	6	1	2.29	191.95	346.17

-8	6	1	53.25	-105.52	105.52

-6	6	1	550.70	238.29	114.80

-4	6	1	584.40	-272.54	272.54

-2	6	1	2852.92	2666.86	94.49

0	6	1	1975.00	1809.70	76.42

2	6	1	959.50	1027.91	60.67

4	6	1	2683.98	2744.33	102.98

6	6	1	27.12	80.64	117.59

8	6	1	4098.40	3803.56	171.66

10	6	1	378.13	143.68	106.16

-11	7	1	1081.55	1053.13	177.17

-9	7	1	24.55	12.91	128.32

-7	7	1	2588.32	2839.64	150.92

-5	7	1	13.87	62.91	221.29

-3	7	1	6130.20	5495.81	153.93

-1	7	1	533.15	417.71	70.84

1	7	1	891.76	821.06	69.78

3	7	1	1734.68	1923.47	93.46

5	7	1	307.12	-58.93	224.32

7	7	1	11802.85	12166.39	193.80

9	7	1	4660.73	5158.83	191.29

11	7	1	3118.74	3122.11	193.39

-10	8	1	2525.21	2771.30	203.47

-8	8	1	1290.96	1158.18	157.27

-6	8	1	2884.35	3064.05	157.92

-4	8	1	1102.83	992.50	117.83

-2	8	1	52.82	-58.08	243.56

0	8	1	19028.71	17910.91	303.88

2	8	1	711.31	489.77	87.44

4	8	1	9670.38	9792.02	232.91

6	8	1	17453.75	16551.15	347.82

8	8	1	6167.92	6359.98	150.59

10	8	1	6713.25	6624.41	264.18

12	8	1	526.37	695.92	146.71

-9	9	1	4644.35	4263.55	234.83

-7	9	1	3534.36	3195.45	198.25

-5	9	1	3933.52	4219.62	180.15

-3	9	1	27831.31	25760.33	530.67

-1	9	1	50561.17	48351.35	1021.70

1	9	1	6325.15	6786.60	203.55

3	9	1	33316.13	32428.97	835.19

5	9	1	6919.38	7129.13	211.64

7	9	1	15446.46	15058.75	323.17

9	9	1	665.60	596.64	91.26

-8	10	1	4232.53	4060.77	239.81

-6	10	1	3123.42	2853.80	193.47

-4	10	1	26284.30	23663.15	567.97

-2	10	1	2338.22	2329.34	141.08

0	10	1	4617.24	4531.00	186.29

4	10	1	915.28	1207.54	110.88

6	10	1	5229.53	5659.94	206.51

8	10	1	8371.12	8595.16	287.70

10	10	1	1674.59	1499.38	484.66

-7	11	1	4605.48	4841.40	245.14

-5	11	1	171.16	226.72	128.93

-3	11	1	4802.47	4507.73	219.57

1	11	1	14706.02	15166.77	337.59

3	11	1	189.44	-346.15	377.13

5	11	1	9873.15	10084.27	292.31

9	11	1	288.09	461.59	116.41

-6	12	1	1945.18	1894.39	186.62

-4	12	1	612.94	-315.74	386.57

-2	12	1	4626.99	4783.41	225.72

0	12	1	221.19	-406.82	406.82

4	12	1	1847.87	2383.52	152.85

6	12	1	4134.44	4408.95	223.67

8	12	1	68.49	208.92	120.35

-5	13	1	367.96	-120.26	351.55

-3	13	1	505.76	515.88	129.02

-1	13	1	701.97	477.33	130.78

1	13	1	897.52	486.41	151.98

3	13	1	2209.17	2497.48	182.73

5	13	1	707.66	839.94	138.20

7	13	1	118.33	125.85	320.58

-2	14	1	3058.39	3002.26	220.27

0	14	1	1517.68	1179.34	183.60

4	14	1	6.34	0.00	299.41

-3	-15	2	435.47	452.03	157.53

-1	-15	2	371.74	240.52	146.67

1	-15	2	2752.32	2748.30	197.77

-6	-14	2	1760.93	1451.78	169.38

-4	-14	2	45.55	0.00	111.79

-2	-14	2	2258.41	2135.56	179.88

0	-14	2	428.65	456.08	148.40

2	-14	2	82.43	-114.55	268.08

4	-14	2	150.09	-521.40	521.40

-9	-13	2	1985.95	2302.26	179.17

-7	-13	2	799.73	996.00	150.22

-5	-13	2	681.07	614.62	126.78

-3	-13	2	1328.97	1332.85	146.40

-1	-13	2	1028.84	627.22	148.03

1	-13	2	1195.49	1199.06	158.37

3	-13	2	2657.56	2773.92	192.65

5	-13	2	13228.46	13287.79	391.79

-8	-12	2	325.46	15.33	139.24

-4	-12	2	71.12	-90.35	306.87

-2	-12	2	76.13	216.19	82.71

0	-12	2	3673.34	3456.62	169.04

2	-12	2	2263.32	2501.20	167.92

4	-12	2	819.88	1067.24	149.10

6	-12	2	77.40	-222.64	459.73

8	-12	2	58.59	0.00	441.46

-9	-11	2	1739.75	1842.86	167.11

-7	-11	2	23.21	54.04	106.08

-5	-11	2	239.96	-83.92	244.79

-3	-11	2	8898.16	8620.45	242.22

-1	-11	2	1417.16	1181.56	117.31

1	-11	2	228.81	-78.28	266.48

3	-11	2	1764.19	1766.08	136.28

5	-11	2	360.63	718.36	114.72

7	-11	2	1485.78	1790.95	177.32

9	-11	2	1474.15	1739.63	177.28

-12	-10	2	1320.02	1628.35	170.37

-10	-10	2	83.66	91.84	105.18

-8	-10	2	228.84	459.95	90.72

-6	-10	2	9581.75	9736.37	247.78

-4	-10	2	2381.87	2131.39	141.13

-2	-10	2	2374.25	2262.50	142.31

0	-10	2	5015.71	5458.59	194.69

2	-10	2	232.04	71.02	305.29

6	-10	2	1120.58	184.34	368.17

8	-10	2	3820.56	3839.97	229.86

10	-10	2	136.18	381.58	146.03

-11	-9	2	1671.55	1368.36	160.21

-9	-9	2	3112.38	3706.82	135.01

-7	-9	2	11185.26	10806.31	255.21

-5	-9	2	433.43	573.29	78.22

-3	-9	2	10470.35	10684.34	259.97

-1	-9	2	11462.52	11667.67	249.69

1	-9	2	4845.84	5234.35	166.48

3	-9	2	4188.80	4221.32	171.24

5	-9	2	13764.10	14436.12	298.00

7	-9	2	703.78	1191.46	127.37

9	-9	2	1378.29	1658.75	185.86

-12	-8	2	6055.08	6338.89	266.01

-10	-8	2	2120.85	2208.59	158.69

-8	-8	2	35.36	76.63	196.20

-6	-8	2	1340.80	1116.20	101.31

-4	-8	2	5050.10	5410.83	158.02

-2	-8	2	83961.80	85361.72	1218.98

0	-8	2	133.57	-49.22	206.54

2	-8	2	27632.80	28748.64	571.73

4	-8	2	37056.44	39254.81	895.58

6	-8	2	10492.03	10733.10	254.93

8	-8	2	3744.61	3805.27	197.21

10	-8	2	412.74	521.44	148.97

-13	-7	2	11856.72	12931.01	372.60

-11	-7	2	545.84	461.86	117.62

-9	-7	2	2938.44	2887.84	150.45

-7	-7	2	9607.72	9600.57	165.42

-5	-7	2	65723.01	63165.64	1048.97

-3	-7	2	61764.57	62605.77	970.67

-1	-7	2	26492.47	26781.52	592.61

1	-7	2	32657.51	32345.38	673.20

3	-7	2	8174.48	8426.15	175.48

5	-7	2	28922.49	31035.64	645.13

7	-7	2	5991.82	6484.02	203.64

9	-7	2	4354.95	3679.53	215.86

11	-7	2	6051.81	6129.72	276.38

-14	-6	2	736.76	621.88	154.19

-10	-6	2	9036.34	10013.61	251.43

-8	-6	2	1934.87	1990.94	123.81

-6	-6	2	19142.67	18549.02	273.87

-4	-6	2	5770.88	5962.31	135.66

-2	-6	2	350.63	-144.58	180.48

0	-6	2	803.75	971.92	57.80

2	-6	2	190.17	-118.65	199.18

4	-6	2	647.06	472.01	78.87

6	-6	2	448.22	122.74	288.36

8	-6	2	2609.38	2522.23	145.18

10	-6	2	1762.12	1555.89	165.43

12	-6	2	1547.05	1248.95	164.73

-13	-5	2	8399.93	8963.56	304.91

-11	-5	2	1603.96	1938.46	124.77

-9	-5	2	2667.28	3197.60	145.84

-7	-5	2	1398.76	1408.48	87.63

-5	-5	2	989.46	931.83	41.95

-3	-5	2	2419.64	2550.24	75.52

-1	-5	2	506.51	682.45	46.31

1	-5	2	1679.69	1721.04	67.26

3	-5	2	311.82	293.13	51.39

5	-5	2	1258.45	1539.45	91.62

7	-5	2	2084.41	1766.46	133.05

9	-5	2	883.10	930.21	114.86

11	-5	2	3.56	-104.04	394.65

-14	-4	2	2023.58	2152.80	204.38

-12	-4	2	25.44	194.38	80.99

-10	-4	2	4358.12	4686.15	174.04

-8	-4	2	6802.63	7312.29	184.29

-6	-4	2	31380.30	31187.96	660.65

-4	-4	2	53.91	91.91	36.07

-2	-4	2	327.33	349.09	34.85

0	-4	2	1096.55	1162.75	47.08

2	-4	2	9431.98	10505.60	253.83

4	-4	2	2464.12	2533.43	86.95

6	-4	2	170.68	129.92	72.47

8	-4	2	1823.53	1637.66	123.76

10	-4	2	574.23	-87.22	296.93

12	-4	2	34.88	269.40	122.05

-13	-3	2	14570.64	14060.71	376.13

-11	-3	2	1254.69	1344.28	122.39

-9	-3	2	8307.48	8916.66	233.74

-7	-3	2	3509.50	3548.21	114.80

-5	-3	2	1931.60	2095.86	73.04

-3	-3	2	14134.67	14624.07	225.52

-1	-3	2	23343.63	26738.83	535.83

1	-3	2	62080.82	77110.26	1063.09

3	-3	2	10036.99	10358.53	217.33

5	-3	2	5050.43	4461.57	114.46

7	-3	2	2550.73	2505.16	120.66

9	-3	2	725.26	538.91	110.83

11	-3	2	2493.26	2478.59	163.39

13	-3	2	1862.72	1873.74	192.30

-14	-2	2	674.31	991.70	147.33

-12	-2	2	111.47	-283.16	305.18

-10	-2	2	940.45	1170.58	106.90

-8	-2	2	20298.56	18915.53	354.10

-6	-2	2	2812.93	2898.61	85.33

-4	-2	2	19864.51	21823.30	408.39

-2	-2	2	4942.69	5617.72	84.27

0	-2	2	1585.32	1572.79	41.17

2	-2	2	8896.66	9044.84	189.99

4	-2	2	534.08	433.38	49.17

6	-2	2	23970.97	23860.22	475.21

8	-2	2	54.79	62.11	244.13

10	-2	2	2127.34	2326.08	136.40

12	-2	2	294.56	390.59	122.69

-13	-1	2	1258.47	1440.88	143.51

-11	-1	2	936.82	877.77	106.30

-9	-1	2	4.87	0.00	240.10

-7	-1	2	196.53	239.70	51.93

-5	-1	2	3207.73	3073.12	79.88

-3	-1	2	1833.81	2102.45	52.02

-1	-1	2	77.38	214.74	14.92

1	-1	2	15.10	121.00	26.24

3	-1	2	4743.92	4376.90	83.28

5	-1	2	207.82	149.33	44.52

7	-1	2	24.15	-208.18	208.18

9	-1	2	1119.26	835.51	124.11

11	-1	2	2904.63	3165.27	179.63

13	-1	2	368.28	231.64	366.40

-12	0	2	399.76	380.20	119.29

-10	0	2	570.88	691.36	99.94

-8	0	2	9578.78	9243.78	188.86

-6	0	2	1747.79	1840.90	76.37

-4	0	2	5325.88	5352.39	107.48

-2	0	2	709.61	809.62	36.75

0	0	2	777.22	690.71	23.29

2	0	2	10570.21	10097.66	231.80

4	0	2	7637.58	7564.30	150.24

6	0	2	17562.81	16541.17	322.43

8	0	2	1347.26	1480.71	101.90

10	0	2	4708.98	4985.31	185.08

12	0	2	104.81	87.93	114.08

-13	1	2	10.95	-108.08	412.91

-11	1	2	156.53	-328.04	328.04

-9	1	2	265.49	110.57	87.32

-7	1	2	2860.20	3302.97	110.53

-5	1	2	10000.40	11139.22	211.84

-3	1	2	7821.90	7280.76	138.93

-1	1	2	1983.21	1968.76	45.36

1	1	2	5928.11	5263.82	86.28

3	1	2	166.32	138.86	30.26

5	1	2	4839.05	4415.44	104.07

7	1	2	190.68	239.68	66.19

9	1	2	8931.28	9282.88	240.24

11	1	2	12717.23	12349.35	328.69

13	1	2	981.42	1087.66	161.70

-14	2	2	622.69	125.16	536.71

-12	2	2	801.34	738.40	140.53

-10	2	2	43.55	76.63	302.29

-8	2	2	582.14	628.52	94.83

-6	2	2	1689.40	2090.20	86.64

-4	2	2	25.83	-42.78	42.78

-2	2	2	5464.31	5105.03	118.16

0	2	2	3973.26	3697.63	83.47

2	2	2	6147.49	5904.67	92.55

4	2	2	2272.41	2255.25	75.47

6	2	2	13430.19	12541.26	268.15

8	2	2	3558.86	3466.80	149.72

10	2	2	151.94	-292.67	292.67

12	2	2	3904.09	4256.48	211.54

-13	3	2	289.68	720.64	153.50

-11	3	2	718.86	719.74	132.52

-9	3	2	913.18	890.84	116.04

-7	3	2	901.22	949.44	90.92

-5	3	2	4320.58	4562.03	115.33

-3	3	2	6401.48	6555.25	138.15

-1	3	2	423.41	328.28	36.59

1	3	2	3945.94	3765.94	79.33

3	3	2	7579.10	7507.31	158.34

5	3	2	3.15	-47.34	47.34

7	3	2	11898.72	10782.27	218.27

9	3	2	1349.44	1304.44	123.59

11	3	2	10074.96	10960.72	303.47

13	3	2	903.16	936.39	145.11

-10	4	2	3374.14	3572.46	171.24

-8	4	2	8.44	57.26	101.52

-6	4	2	801.40	978.35	88.05

-4	4	2	600.24	563.44	60.02

-2	4	2	1678.89	1540.94	66.09

0	4	2	946.31	754.40	48.70

2	4	2	3741.71	3465.08	86.41

4	4	2	32672.73	29943.24	433.33

6	4	2	1394.48	1383.47	89.35

8	4	2	12970.00	12487.90	276.31

10	4	2	9979.97	10222.94	260.56

12	4	2	175.59	0.00	376.53

-13	5	2	4126.48	4131.34	243.68

-11	5	2	8264.25	8630.17	287.67

-9	5	2	5604.64	5577.63	203.35

-7	5	2	53809.32	59699.30	1102.88

-5	5	2	1079.42	711.35	90.41

-3	5	2	28561.09	24850.32	572.46

-1	5	2	77420.88	68872.81	1334.87

1	5	2	112560.02	99252.55	1657.58

3	5	2	61844.00	54868.46	885.31

5	5	2	1917.56	1865.82	69.34

7	5	2	39417.11	38641.14	874.50

9	5	2	1607.74	2087.80	130.51

11	5	2	5714.23	5537.35	235.41

13	5	2	354.08	71.83	134.11

-12	6	2	2880.80	3556.17	228.81

-10	6	2	22038.49	23960.86	494.32

-8	6	2	5593.91	5573.91	204.55

-6	6	2	10751.29	9968.53	246.99

-4	6	2	18802.02	15888.88	325.39

-2	6	2	5542.02	4967.05	134.82

0	6	2	164309.98	147125.52	2271.26

2	6	2	521.82	429.04	67.99

4	6	2	3214.27	3407.34	118.08

6	6	2	548.43	585.51	152.96

8	6	2	2167.24	2395.60	137.58

10	6	2	6167.67	6512.62	241.49

12	6	2	1721.10	1436.34	173.38

-11	7	2	413.84	326.10	155.82

-9	7	2	446.31	282.55	139.29

-7	7	2	11552.57	10822.26	263.03

-5	7	2	2696.64	2591.30	141.88

-3	7	2	8152.60	7321.88	192.10

-1	7	2	17099.92	15690.48	319.35

1	7	2	8057.18	7652.49	167.80

3	7	2	19.12	-109.69	182.51

5	7	2	14791.67	14597.25	305.83

7	7	2	1997.21	1947.54	89.60

9	7	2	3121.63	3353.45	185.45

11	7	2	1222.99	1308.11	172.07

-10	8	2	1619.01	1662.70	205.96

-8	8	2	81.31	200.05	138.04

-6	8	2	2.04	0.00	306.25

-4	8	2	843.77	135.79	359.50

-2	8	2	4672.56	4288.86	157.12

0	8	2	6.27	-80.98	80.98

2	8	2	1725.65	1778.06	108.31

4	8	2	4835.64	4845.58	171.52

6	8	2	1153.54	985.08	108.66

8	8	2	655.98	546.51	88.78

10	8	2	99.06	77.44	118.65

-9	9	2	1734.66	1556.27	199.15

-7	9	2	1892.02	1898.95	172.93

-5	9	2	2180.57	2041.88	142.72

-3	9	2	43.57	72.60	94.11

-1	9	2	2770.76	2527.00	154.51

1	9	2	1863.75	1774.82	126.07

3	9	2	568.68	704.30	106.80

5	9	2	2310.46	2404.35	134.75

7	9	2	198.78	129.91	109.55

9	9	2	181.45	44.02	294.17

-8	10	2	5.49	-112.11	378.68

-6	10	2	176.04	97.63	300.09

-4	10	2	3369.35	3206.52	164.91

-2	10	2	3517.43	3442.93	165.60

0	10	2	1019.90	1008.20	116.63

2	10	2	879.38	785.58	106.87

4	10	2	359.14	230.86	93.61

6	10	2	35.44	-280.61	280.61

10	10	2	116.37	-340.54	340.54

-7	11	2	12044.48	12355.22	377.56

-5	11	2	2140.83	2429.42	182.15

-3	11	2	4570.00	4111.28	217.11

-1	11	2	2252.58	2316.55	150.16

1	11	2	1628.49	1852.83	125.92

3	11	2	64.42	0.00	272.64

5	11	2	1435.42	1349.34	148.15

7	11	2	2651.27	2919.61	199.51

9	11	2	1797.63	2156.68	183.11

-6	12	2	314.17	-477.75	521.00

-4	12	2	5.82	-390.09	390.09

-2	12	2	33.18	-101.63	295.44

2	12	2	249.28	-14.53	112.41

4	12	2	3443.83	2850.67	205.02

6	12	2	302.85	389.78	135.24

8	12	2	583.89	361.72	126.75

-5	13	2	177.38	-246.88	349.71

-3	13	2	288.98	182.38	143.23

1	13	2	338.09	489.08	136.96

3	13	2	503.26	712.87	143.86

5	13	2	1098.35	1242.24	148.02

-2	14	2	1868.47	1676.98	184.28

0	14	2	1133.27	1427.38	161.17

2	14	2	1347.59	1016.38	176.10

-5	-15	3	1948.42	1821.32	184.31

-3	-15	3	25.74	-133.46	133.46

-1	-15	3	2763.28	2331.02	203.53

1	-15	3	1825.45	1476.20	183.13

-6	-14	3	149.47	-50.83	135.77

-4	-14	3	2028.82	2110.25	180.37

-2	-14	3	790.48	353.82	147.94

0	-14	3	3834.17	4023.67	212.63

2	-14	3	1104.40	1100.06	154.32

4	-14	3	2383.26	2364.91	204.52

-7	-13	3	1722.13	1600.73	172.24

-5	-13	3	9.13	-204.86	228.70

-3	-13	3	10723.16	11104.59	311.94

-1	-13	3	38.32	0.00	287.46

1	-13	3	6871.01	6120.73	259.73

5	-13	3	2085.84	2352.45	187.24

-10	-12	3	292.83	316.33	132.95

-8	-12	3	903.46	631.85	138.26

-6	-12	3	1206.81	1529.85	132.08

-4	-12	3	159.19	-177.50	331.46

-2	-12	3	3415.38	3622.36	163.21

0	-12	3	5211.99	5339.57	214.63

2	-12	3	7185.00	6833.96	254.85

4	-12	3	362.33	466.53	128.42

6	-12	3	7933.67	8192.40	302.33

8	-12	3	1760.35	1609.45	204.27

-11	-11	3	1206.18	1239.20	114.57

-9	-11	3	9511.73	9725.71	303.38

-5	-11	3	13243.60	13408.21	292.56

-3	-11	3	27060.59	27759.21	518.38

-1	-11	3	33306.49	34300.79	740.29

1	-11	3	12413.80	12860.10	277.05

3	-11	3	3018.34	2994.88	169.39

5	-11	3	8560.06	9009.80	281.03

7	-11	3	8220.96	8350.68	312.40

9	-11	3	6885.06	6543.81	309.02

-12	-10	3	4861.30	4951.61	255.52

-10	-10	3	2028.30	2220.32	117.73

-8	-10	3	4191.77	3868.55	187.05

-6	-10	3	8985.74	9400.50	241.10

-4	-10	3	4453.80	3943.48	173.59

-2	-10	3	6901.72	6314.97	211.92

0	-10	3	8.93	-198.41	242.95

2	-10	3	296.19	414.06	100.45

4	-10	3	1744.25	1652.87	124.26

6	-10	3	451.70	-184.07	305.98

8	-10	3	2424.10	2936.20	194.84

-11	-9	3	7339.79	7437.69	270.80

-9	-9	3	2029.68	2153.94	108.44

-7	-9	3	1508.91	1583.32	122.49

-5	-9	3	13.07	-64.52	218.43

-3	-9	3	442.23	117.09	254.67

-1	-9	3	196.43	-57.30	217.41

1	-9	3	24.53	148.41	73.00

3	-9	3	3034.41	3359.96	167.86

5	-9	3	24.39	-99.24	99.24

9	-9	3	477.86	359.25	157.55

-12	-8	3	3463.24	3529.85	216.47

-10	-8	3	36.19	-275.85	298.29

-8	-8	3	448.11	37.54	186.88

-6	-8	3	10741.57	10080.09	239.39

-4	-8	3	45.64	150.03	57.04

-2	-8	3	6793.87	6708.68	157.31

0	-8	3	13278.57	14142.19	250.13

2	-8	3	218.23	-160.60	218.00

4	-8	3	2.65	170.99	88.40

6	-8	3	58.41	75.82	269.22

8	-8	3	2916.08	2785.45	192.25

10	-8	3	917.03	1026.14	161.12

-13	-7	3	7784.21	8399.88	299.82

-11	-7	3	8098.64	7996.84	283.63

-9	-7	3	22736.26	22227.86	461.75

-7	-7	3	1492.01	1361.98	76.90

-5	-7	3	23736.92	23160.52	498.73

-3	-7	3	2407.34	2617.19	97.76

-1	-7	3	2458.07	2531.63	90.34

1	-7	3	15406.78	16123.51	339.23

3	-7	3	85.49	100.84	220.20

5	-7	3	36486.38	39679.37	902.32

7	-7	3	406.46	318.08	99.33

9	-7	3	1035.88	993.41	141.75

11	-7	3	52.89	167.78	128.33

-14	-6	3	95.44	-125.84	296.04

-12	-6	3	603.72	408.61	130.76

-10	-6	3	885.02	867.18	103.44

-8	-6	3	15.20	100.82	74.14

-6	-6	3	2856.30	2783.34	92.55

-4	-6	3	6126.29	6534.03	132.36

-2	-6	3	17485.39	18588.50	375.89

0	-6	3	596.44	527.16	57.17

2	-6	3	3264.79	3614.05	100.44

4	-6	3	369.63	373.06	69.66

6	-6	3	887.22	934.60	110.33

8	-6	3	69.21	29.85	86.70

10	-6	3	2896.14	2207.77	185.32

12	-6	3	2456.12	2263.90	194.80

-13	-5	3	632.33	707.41	147.89

-11	-5	3	780.69	635.84	105.12

-9	-5	3	1130.05	1024.02	113.82

-7	-5	3	13.41	-61.02	61.02

-5	-5	3	726.10	753.43	46.46

-3	-5	3	156.29	-147.81	147.81

-1	-5	3	486.10	560.27	42.88

1	-5	3	504.30	421.99	50.30

3	-5	3	5400.06	5892.50	121.66

5	-5	3	1229.87	1207.21	93.89

7	-5	3	1.43	196.79	80.41

9	-5	3	9.29	-10.49	90.11

11	-5	3	865.94	1468.03	131.40

-14	-4	3	11.81	224.22	119.77

-12	-4	3	5.63	191.96	98.66

-10	-4	3	4083.59	3947.93	166.45

-8	-4	3	2867.82	3063.33	128.80

-6	-4	3	12054.50	12389.25	279.99

-4	-4	3	9248.21	9983.07	143.33

-2	-4	3	774.46	732.30	45.82

0	-4	3	832.80	658.90	42.41

2	-4	3	814.21	871.26	52.10

4	-4	3	35916.72	36510.44	699.49

6	-4	3	7053.71	6722.64	165.40

8	-4	3	7847.68	7904.07	230.86

10	-4	3	6256.05	6419.81	235.85

12	-4	3	232.74	113.77	401.68

-13	-3	3	232.23	-105.70	358.89

-11	-3	3	12.77	-83.07	241.81

-9	-3	3	41.42	62.92	223.01

-7	-3	3	613.20	473.59	76.58

-5	-3	3	2839.12	3027.17	83.13

-3	-3	3	2047.30	2189.62	50.66

-1	-3	3	2683.63	2957.01	62.78

1	-3	3	7808.65	8647.02	172.29

3	-3	3	817.82	777.27	52.10

5	-3	3	242.89	153.37	57.65

7	-3	3	486.68	58.15	229.58

9	-3	3	4284.24	3957.38	168.23

11	-3	3	50.60	-355.91	355.91

13	-3	3	4279.51	4339.13	248.36

-14	-2	3	117.57	-50.82	129.49

-12	-2	3	2493.52	2471.46	170.29

-10	-2	3	334.61	0.00	327.06

-8	-2	3	489.99	575.10	77.68

-6	-2	3	377.42	401.43	55.40

-4	-2	3	536.56	699.66	42.32

-2	-2	3	9577.79	10578.13	169.41

0	-2	3	413.47	433.01	32.62

2	-2	3	239.61	271.40	32.56

4	-2	3	5160.92	4817.98	113.68

6	-2	3	20437.92	19784.00	451.98

8	-2	3	3855.20	3579.29	164.20

10	-2	3	5216.17	5421.48	199.64

12	-2	3	562.85	108.20	383.10

-13	-1	3	279.22	-379.47	379.47

-11	-1	3	107.78	71.80	79.86

-9	-1	3	1270.17	1173.52	108.73

-7	-1	3	2253.86	2265.02	96.54

-5	-1	3	14275.84	14207.15	297.18

-3	-1	3	6335.60	6460.16	146.17

-1	-1	3	1.43	14.21	20.34

1	-1	3	1474.87	1280.44	42.70

3	-1	3	1465.02	1265.61	51.73

5	-1	3	73.56	185.55	37.08

7	-1	3	109.11	-82.72	82.72

9	-1	3	4551.60	4264.46	179.35

11	-1	3	5433.22	5345.30	231.90

13	-1	3	270.90	463.99	128.38

-14	0	3	589.97	514.34	148.45

-12	0	3	814.10	799.04	130.25

-10	0	3	4412.33	3797.61	179.29

-8	0	3	783.28	769.61	77.74

-6	0	3	2013.29	2058.70	82.76

-4	0	3	11289.51	11972.54	252.97

-2	0	3	516.96	527.19	33.21

0	0	3	166.66	79.90	27.52

2	0	3	2224.82	2118.91	57.27

4	0	3	25743.36	23365.56	487.26

6	0	3	4630.94	4561.88	123.93

8	0	3	11237.90	11069.85	248.47

10	0	3	1170.92	1193.62	116.65

12	0	3	4442.89	4258.22	231.88

-13	1	3	24802.29	25545.93	529.76

-11	1	3	403.43	456.10	91.90

-7	1	3	19773.99	20219.92	390.27

-5	1	3	8992.20	10142.75	185.81

-3	1	3	53214.59	57715.46	970.96

-1	1	3	5009.15	4989.84	108.89

1	1	3	225241.31	199576.36	4111.66

3	1	3	92948.97	90037.21	1382.97

5	1	3	39788.35	35638.23	676.85

7	1	3	10664.97	9874.13	212.29

9	1	3	83.61	51.63	78.15

11	1	3	18577.39	19545.54	439.62

13	1	3	50.44	-240.37	339.93

-14	2	3	6758.47	6993.00	297.43

-12	2	3	2849.38	3060.25	188.17

-10	2	3	10798.01	11392.20	271.93

-8	2	3	55.45	274.26	78.14

-6	2	3	190190.64	217236.39	2855.45

-4	2	3	35610.45	39002.00	623.63

-2	2	3	28629.60	25948.08	443.90

0	2	3	94554.91	77282.43	1154.63

2	2	3	123284.65	115690.43	1249.69

4	2	3	83125.85	76428.90	1397.69

6	2	3	13496.72	12414.79	276.47

8	2	3	25476.01	25117.98	565.55

10	2	3	5181.78	5101.10	193.85

12	2	3	5045.31	5140.35	243.09

-13	3	3	3389.42	3235.97	226.18

-11	3	3	1746.22	1756.79	156.85

-9	3	3	9107.62	9573.49	263.57

-7	3	3	8327.07	9559.40	207.99

-5	3	3	256.80	83.96	132.43

-3	3	3	21890.64	21407.13	458.70

-1	3	3	2435.67	2084.26	65.26

1	3	3	1353.09	1444.62	58.57

3	3	3	22203.37	22058.69	344.95

5	3	3	1400.93	1457.05	83.09

7	3	3	23.08	-44.36	70.72

9	3	3	771.22	844.37	101.70

11	3	3	3277.65	3637.14	194.65

13	3	3	1422.05	-123.73	419.16

-12	4	3	794.80	1000.88	163.94

-10	4	3	4360.52	4696.60	205.01

-8	4	3	445.76	0.00	287.76

-6	4	3	367.86	52.48	244.36

-4	4	3	660.88	477.80	59.45

-2	4	3	11737.91	10905.32	244.56

0	4	3	1759.14	1631.34	64.37

2	4	3	512.64	517.26	49.72

4	4	3	691.06	725.49	50.64

6	4	3	2170.45	2102.95	109.62

8	4	3	1681.53	1759.92	134.58

10	4	3	976.54	1019.20	110.87

12	4	3	133.58	64.54	130.06

-13	5	3	3.56	-160.83	160.83

-11	5	3	1538.05	2038.06	167.05

-9	5	3	1518.20	1519.95	137.35

-7	5	3	870.96	838.29	116.04

-5	5	3	12813.31	12276.27	242.21

-3	5	3	586.92	440.46	64.00

-1	5	3	4268.95	4110.85	108.95

1	5	3	570.25	540.73	57.15

3	5	3	12360.87	11907.97	262.54

5	5	3	163.41	176.35	115.07

7	5	3	71.44	0.00	203.64

9	5	3	2345.28	2433.17	141.03

11	5	3	17.00	-224.71	224.71

-12	6	3	799.97	-120.36	653.42

-10	6	3	2934.05	3777.43	199.68

-8	6	3	3310.49	3015.32	159.77

-6	6	3	331.33	-324.79	324.79

-4	6	3	48.73	-110.51	246.41

-2	6	3	248.06	-192.11	225.45

0	6	3	3640.96	3238.62	117.19

4	6	3	5615.74	5466.09	162.30

6	6	3	185.89	153.12	58.80

8	6	3	571.21	522.51	102.79

10	6	3	6.08	-100.82	293.14

12	6	3	581.49	702.45	147.87

-11	7	3	597.60	1090.88	178.71

-9	7	3	11378.59	11942.23	336.91

-7	7	3	2973.06	3121.03	161.94

-5	7	3	20332.31	19487.61	405.39

-3	7	3	5243.48	5054.84	164.94

-1	7	3	750.66	877.86	84.02

1	7	3	630.54	686.03	83.99

3	7	3	1216.52	1062.62	96.14

5	7	3	4546.28	4144.27	174.82

7	7	3	49.80	-176.18	176.18

9	7	3	4881.49	4498.51	220.67

11	7	3	512.59	755.66	125.02

-10	8	3	1258.27	1365.58	176.09

-8	8	3	7500.18	7357.16	260.69

-6	8	3	634.02	665.56	113.09

-4	8	3	619.71	679.35	120.52

-2	8	3	2204.07	2486.53	131.37

0	8	3	248.25	62.14	192.32

2	8	3	5238.53	5931.15	186.19

6	8	3	5216.88	5417.40	198.55

8	8	3	1728.23	1827.09	109.37

10	8	3	810.98	1034.80	130.24

-9	9	3	1108.92	1182.51	166.32

-7	9	3	575.13	570.91	138.18

-5	9	3	445.80	-455.56	455.56

-3	9	3	1337.22	1107.68	125.30

-1	9	3	2242.78	2346.30	146.24

1	9	3	5.02	-253.79	253.79

5	9	3	89.96	0.00	205.35

7	9	3	600.86	0.00	372.31

9	9	3	9.99	-131.50	285.68

-8	10	3	137.20	-404.45	404.45

-4	10	3	7816.87	6910.57	265.06

-2	10	3	1269.63	1042.63	114.39

0	10	3	5634.92	5491.15	206.82

2	10	3	333.23	166.27	262.54

4	10	3	94.29	199.25	83.85

6	10	3	572.44	648.42	113.63

8	10	3	1174.74	1044.44	149.19

-7	11	3	4382.13	3968.19	240.97

-5	11	3	403.91	-484.01	484.01

-3	11	3	222.40	166.22	112.40

-1	11	3	429.31	185.67	333.94

1	11	3	138.95	-12.91	103.83

3	11	3	160.08	191.21	302.93

7	11	3	5710.65	6076.82	264.67

-6	12	3	376.13	-434.88	434.88

-4	12	3	1003.55	545.48	161.14

-2	12	3	1859.51	1775.36	171.16

0	12	3	596.88	471.59	140.47

4	12	3	48.65	-504.20	504.20

6	12	3	1492.45	1183.32	164.72

-3	13	3	1128.67	119.62	422.93

-1	13	3	198.62	314.67	122.09

1	13	3	406.29	411.65	134.13

3	13	3	1728.13	1851.46	173.37

5	13	3	75.81	88.73	110.08

-5	-15	4	3560.52	3921.67	217.59

-3	-15	4	1876.74	1741.08	176.28

-1	-15	4	12757.29	12351.02	372.10

1	-15	4	7312.58	7924.97	307.60

-8	-14	4	5289.57	4688.18	266.08

-6	-14	4	3216.90	3376.06	205.44

-4	-14	4	4248.12	4291.17	221.99

-2	-14	4	2350.27	2304.63	171.90

0	-14	4	2316.46	2282.55	168.45

2	-14	4	1004.82	1094.20	168.00

4	-14	4	635.20	-380.28	380.28

-9	-13	4	3792.83	3111.15	232.05

-7	-13	4	2820.52	2999.22	180.65

-5	-13	4	1055.46	1256.89	131.46

-3	-13	4	1800.42	1705.84	154.00

-1	-13	4	1078.53	1182.66	140.05

1	-13	4	53.23	251.66	111.22

3	-13	4	621.00	796.24	139.90

5	-13	4	348.96	198.54	154.09

-10	-12	4	584.91	-121.11	506.99

-8	-12	4	5337.24	5906.85	239.22

-6	-12	4	3006.89	3366.09	188.83

-4	-12	4	1270.53	1239.09	121.25

-2	-12	4	746.57	685.90	104.54

0	-12	4	4658.74	4520.68	193.05

2	-12	4	1253.14	1345.74	144.11

4	-12	4	6119.95	6486.78	257.58

6	-12	4	3885.35	4156.07	243.08

-11	-11	4	10839.40	10512.51	248.56

-9	-11	4	9768.93	9686.76	308.81

-7	-11	4	2478.82	2748.10	164.56

-5	-11	4	4424.12	4345.20	184.36

-3	-11	4	1346.25	1700.83	120.72

-1	-11	4	24478.68	25321.29	540.10

1	-11	4	75.96	-245.84	245.84

3	-11	4	4273.48	5120.52	189.44

5	-11	4	5614.47	5844.26	240.65

7	-11	4	159.74	267.05	127.22

-12	-10	4	3086.94	3550.75	232.89

-10	-10	4	15.41	0.00	254.93

-8	-10	4	1660.14	1775.20	133.94

-4	-10	4	577.14	-273.82	298.14

-2	-10	4	2262.14	2170.34	133.10

0	-10	4	3758.01	3583.62	158.38

2	-10	4	9674.02	9980.30	261.05

4	-10	4	649.68	726.17	107.38

6	-10	4	1234.97	1160.45	131.52

8	-10	4	49.32	109.70	337.65

-13	-9	4	261.02	309.86	136.94

-11	-9	4	3153.61	3507.94	192.84

-9	-9	4	159.01	121.83	78.73

-7	-9	4	783.72	1019.78	97.71

-5	-9	4	530.46	474.91	78.81

-3	-9	4	261.63	36.32	85.04

-1	-9	4	188.78	178.34	77.60

1	-9	4	108.99	179.91	264.13

3	-9	4	5646.01	5920.81	198.48

5	-9	4	152.15	-276.70	276.70

7	-9	4	692.01	-185.78	382.67

-12	-8	4	1816.09	1484.49	165.41

-10	-8	4	937.42	858.29	131.44

-8	-8	4	2352.51	2307.12	132.53

-6	-8	4	7441.50	7394.40	208.87

-4	-8	4	892.24	1144.31	81.77

-2	-8	4	9000.50	9584.48	208.80

0	-8	4	118.61	215.42	61.62

2	-8	4	764.36	948.21	96.60

4	-8	4	5950.83	5967.78	202.19

6	-8	4	5792.94	6132.17	199.46

8	-8	4	16169.28	15963.41	378.03

10	-8	4	149.61	65.35	128.36

-13	-7	4	5.12	-321.08	321.08

-11	-7	4	880.09	1019.75	131.99

-9	-7	4	736.58	816.03	94.27

-7	-7	4	256.81	276.81	55.07

-5	-7	4	25.37	-228.71	228.71

-3	-7	4	70.59	119.40	56.47

-1	-7	4	2146.15	2349.71	86.78

1	-7	4	3305.93	3421.74	111.32

3	-7	4	4323.87	4427.72	145.04

5	-7	4	14153.58	14934.62	320.69

7	-7	4	80.59	-237.29	237.29

9	-7	4	235.76	0.00	337.22

11	-7	4	190.23	-239.63	338.31

-14	-6	4	362.41	196.12	140.96

-12	-6	4	59.48	-100.83	294.88

-10	-6	4	0.96	-30.65	80.98

-8	-6	4	374.51	273.69	90.77

-6	-6	4	1132.86	1096.33	58.68

-4	-6	4	194.63	173.53	49.65

-2	-6	4	52.36	-74.22	152.30

0	-6	4	4109.40	4817.35	110.14

2	-6	4	387.15	260.07	53.68

4	-6	4	8438.39	8970.71	180.80

6	-6	4	4251.98	4462.19	174.17

8	-6	4	4020.41	4008.91	184.19

10	-6	4	6297.67	6014.91	255.90

12	-6	4	409.82	504.47	167.23

-13	-5	4	656.03	499.09	133.05

-11	-5	4	41.05	97.60	78.71

-9	-5	4	6050.30	5864.02	199.22

-7	-5	4	2330.37	2621.13	112.00

-5	-5	4	3091.41	2966.48	66.48

-3	-5	4	21970.62	24580.20	503.89

-1	-5	4	2175.00	2292.02	69.71

1	-5	4	5881.22	6319.20	153.82

3	-5	4	769.48	661.62	61.77

5	-5	4	382.39	483.68	68.52

7	-5	4	2459.23	2357.79	154.38

9	-5	4	134.22	346.10	86.71

11	-5	4	1922.45	1824.07	180.33

-14	-4	4	3559.22	4016.23	223.36

-12	-4	4	1903.57	2260.93	151.17

-10	-4	4	451.00	75.09	230.08

-6	-4	4	14371.09	15063.12	316.11

-4	-4	4	17368.64	18176.21	412.28

-2	-4	4	5615.47	6581.73	169.09

0	-4	4	7696.87	7953.93	146.57

2	-4	4	3315.44	3626.96	87.40

4	-4	4	8.59	0.00	42.77

6	-4	4	3235.25	2989.56	134.14

8	-4	4	17001.40	16356.43	333.10

10	-4	4	279.60	-126.68	126.68

12	-4	4	3579.82	3455.43	221.65

-13	-3	4	4246.42	4129.00	213.97

-9	-3	4	21771.06	22825.10	472.59

-7	-3	4	19278.15	19883.33	432.87

-5	-3	4	12501.26	13461.03	266.80

-3	-3	4	21610.36	24746.10	314.04

-1	-3	4	4681.76	5303.49	96.85

1	-3	4	15819.28	15629.58	352.29

3	-3	4	10876.87	10973.58	238.72

5	-3	4	108699.57	108114.77	1950.37

7	-3	4	43.36	107.28	74.15

9	-3	4	4980.88	4869.16	188.65

11	-3	4	1571.21	1773.62	163.06

13	-3	4	132.90	0.00	382.77

-14	-2	4	413.99	219.55	158.10

-12	-2	4	34834.51	34615.16	729.00

-10	-2	4	4404.94	4407.61	181.03

-8	-2	4	1641.15	1736.05	99.15

-6	-2	4	50651.90	51077.86	815.15

-4	-2	4	132311.16	143558.63	1854.17

-2	-2	4	334665.56	337165.94	9855.64

0	-2	4	5039.67	4688.45	102.61

2	-2	4	91353.65	99965.88	1429.43

4	-2	4	65676.63	68142.42	1335.86

6	-2	4	32548.66	31924.54	723.98

8	-2	4	8627.20	8502.20	230.80

10	-2	4	147.21	187.18	92.99

12	-2	4	28957.38	29315.30	595.92

-13	-1	4	5943.22	6225.84	255.67

-11	-1	4	84.85	62.11	89.55

-9	-1	4	8266.75	7148.31	203.44

-7	-1	4	8075.08	8536.92	167.45

-5	-1	4	47843.00	54029.12	1078.90

-3	-1	4	20870.28	23268.72	411.50

-1	-1	4	5108.86	5635.76	121.88

1	-1	4	2102.29	2158.56	57.79

3	-1	4	871.35	877.07	46.96

5	-1	4	1659.91	1388.13	77.45

7	-1	4	4.79	-73.57	73.57

9	-1	4	5920.24	5768.50	189.69

11	-1	4	383.20	127.53	118.72

13	-1	4	292.70	284.86	132.95

-14	0	4	363.09	411.62	136.40

-12	0	4	1063.03	1171.31	136.04

-10	0	4	7868.33	6148.39	208.66

-8	0	4	782.76	104.28	84.60

-6	0	4	928.27	871.62	60.09

-4	0	4	5015.20	5546.65	112.16

-2	0	4	10612.02	10486.01	215.24

0	0	4	1180.94	1104.12	31.89

2	0	4	3358.12	3093.78	72.57

4	0	4	717.55	841.23	52.62

6	0	4	32.33	-63.31	63.31

10	0	4	284.13	359.13	95.30

12	0	4	3032.29	2939.55	200.23

-13	1	4	1173.32	934.53	172.63

-11	1	4	180.72	0.00	296.68

-9	1	4	1018.90	255.54	96.07

-7	1	4	1555.27	1544.83	96.28

-5	1	4	7548.77	7740.20	157.42

-3	1	4	3534.42	3811.22	82.46

-1	1	4	231.68	251.19	31.41

1	1	4	5039.96	4688.39	71.87

3	1	4	11708.95	11325.93	215.77

5	1	4	343.14	323.00	61.67

7	1	4	1112.89	972.48	94.97

9	1	4	1079.29	1107.78	107.49

11	1	4	611.55	484.53	127.34

13	1	4	1046.93	1141.87	146.86

-14	2	4	5944.07	6254.94	286.60

-12	2	4	2112.52	2363.75	187.30

-10	2	4	9432.07	10118.07	254.71

-8	2	4	5416.43	5825.60	177.69

-6	2	4	14693.07	15714.31	301.92

-4	2	4	2116.45	2211.48	78.82

-2	2	4	807.42	785.52	45.81

0	2	4	1435.94	1353.85	54.01

2	2	4	1446.28	1426.02	65.16

4	2	4	5199.54	5390.59	119.73

6	2	4	1199.82	1132.42	84.71

8	2	4	1669.95	1597.99	121.99

10	2	4	1354.63	1633.21	139.57

12	2	4	193.28	0.00	390.23

-13	3	4	2254.84	2409.08	195.32

-11	3	4	2375.10	2508.94	175.98

-9	3	4	620.79	367.53	125.66

-7	3	4	7155.35	7600.63	193.79

-5	3	4	11129.54	11196.05	229.64

-3	3	4	107.02	65.36	45.07

-1	3	4	30808.07	28189.71	526.92

1	3	4	17902.73	17195.61	346.79

3	3	4	27.89	33.76	41.90

5	3	4	1287.60	1021.99	84.75

7	3	4	1320.53	1186.53	108.74

9	3	4	1882.17	1477.47	137.46

11	3	4	538.98	786.42	127.89

-12	4	4	3194.39	3244.16	221.53

-10	4	4	1535.37	1920.41	136.19

-8	4	4	15915.57	17416.84	386.55

-6	4	4	766.67	729.13	93.74

-4	4	4	11351.59	11076.01	256.39

-2	4	4	2263.04	1946.03	78.24

0	4	4	2742.32	2821.82	87.05

2	4	4	13510.23	12813.07	289.54

4	4	4	165.23	126.69	65.62

6	4	4	14773.78	14247.07	325.05

8	4	4	9.24	125.01	73.00

10	4	4	2117.04	2267.58	157.54

12	4	4	756.03	700.28	147.35

-11	5	4	383.62	208.25	329.32

-9	5	4	2296.84	2260.30	157.08

-7	5	4	1141.03	1194.73	130.41

-5	5	4	3672.57	3493.82	140.64

-3	5	4	1026.41	1049.60	85.26

1	5	4	99.12	144.42	50.20

3	5	4	669.34	458.27	77.15

5	5	4	3846.89	3729.14	295.33

9	5	4	856.67	936.51	123.42

11	5	4	1305.97	1639.05	163.53

-12	6	4	836.23	1256.15	170.79

-10	6	4	1.45	-153.41	153.41

-8	6	4	8.67	-30.65	90.11

-6	6	4	1194.41	806.57	123.56

-4	6	4	50.22	-81.56	81.56

-2	6	4	7776.01	6956.70	168.14

0	6	4	2612.92	2503.67	102.92

2	6	4	431.12	262.46	70.81

4	6	4	1307.96	1163.18	101.31

6	6	4	1049.49	1146.89	143.09

8	6	4	336.00	479.44	82.76

10	6	4	2124.36	2064.65	183.28

-11	7	4	10.74	-168.24	168.24

-9	7	4	36.72	-407.23	407.23

-7	7	4	1564.83	1410.82	125.92

-5	7	4	6484.17	5811.75	209.79

-3	7	4	28.19	-125.83	234.98

-1	7	4	1103.52	1146.43	95.54

1	7	4	6155.08	5948.18	168.82

5	7	4	3406.37	3572.78	166.20

7	7	4	3378.77	3228.26	114.63

9	7	4	3672.75	3620.90	196.51

11	7	4	4511.34	4822.65	238.69

-10	8	4	7.27	-83.07	149.42

-8	8	4	453.95	565.91	150.13

-6	8	4	4764.31	4707.71	186.19

-4	8	4	628.54	527.47	103.95

-2	8	4	627.34	68.67	296.46

0	8	4	6113.28	6233.96	201.60

2	8	4	260.12	208.22	91.88

4	8	4	863.97	923.78	97.72

6	8	4	113.96	183.94	74.73

8	8	4	1767.37	1839.50	194.18

10	8	4	1429.15	1612.62	172.70

-9	9	4	2612.58	2149.72	217.24

-7	9	4	312.46	143.65	146.66

-5	9	4	106.62	211.36	88.99

-3	9	4	3999.55	3589.81	174.98

-1	9	4	1789.42	1684.77	118.56

1	9	4	1894.43	2018.17	125.46

3	9	4	1235.92	1260.98	103.52

5	9	4	2502.69	3466.03	168.02

7	9	4	4007.14	4379.69	210.45

9	9	4	3272.35	3473.54	155.60

-8	10	4	1704.06	1716.25	196.83

-6	10	4	7905.68	7887.72	298.98

-2	10	4	742.56	88.86	349.60

0	10	4	14365.63	14069.92	334.22

2	10	4	7963.44	7537.62	240.24

4	10	4	13742.90	14087.71	349.17

6	10	4	955.82	823.45	134.85

8	10	4	6801.57	6811.49	283.08

-7	11	4	13605.44	12341.21	388.95

-5	11	4	297.98	-431.97	431.97

-3	11	4	11822.45	11680.82	330.57

-1	11	4	10720.21	10083.21	302.01

1	11	4	12975.82	12319.01	342.04

3	11	4	4028.71	4099.41	220.24

5	11	4	39.60	280.69	104.94

7	11	4	3956.35	3922.39	226.96

-6	12	4	635.82	-126.78	370.00

-4	12	4	1109.17	662.77	166.31

-2	12	4	1707.94	1174.23	176.82

0	12	4	3914.03	3749.54	223.00

2	12	4	9366.65	10295.36	331.06

4	12	4	265.47	-231.59	518.10

6	12	4	1138.11	1258.45	164.60

-3	13	4	259.59	389.74	152.34

-1	13	4	6685.23	6822.21	289.34

1	13	4	1309.49	668.66	190.96

3	13	4	51.43	193.59	112.93

-5	-15	5	265.68	421.22	132.38

-3	-15	5	66.02	-370.17	370.17

-1	-15	5	1926.55	1421.52	188.33

1	-15	5	141.87	0.00	293.78

-8	-14	5	2686.81	3106.21	219.53

-6	-14	5	507.72	589.35	123.88

-4	-14	5	4443.03	4540.30	220.36

-2	-14	5	911.61	893.67	161.12

0	-14	5	4277.20	4604.89	226.62

2	-14	5	8328.10	8986.53	313.55

4	-14	5	251.97	-482.14	482.14

-5	-13	5	2252.06	2571.87	177.62

-1	-13	5	1860.89	1876.95	164.90

1	-13	5	1341.74	1687.15	153.84

3	-13	5	440.95	543.28	135.85

5	-13	5	4.75	0.00	282.87

-10	-12	5	181.98	308.20	126.08

-8	-12	5	4167.73	3749.45	208.19

-6	-12	5	1174.56	1104.49	137.22

-4	-12	5	928.04	1079.75	112.58

-2	-12	5	193.74	116.19	93.00

0	-12	5	104.75	85.51	263.54

2	-12	5	2636.44	2324.78	178.96

4	-12	5	1009.41	1261.63	141.73

6	-12	5	5322.19	4898.41	255.84

-11	-11	5	550.89	722.10	98.34

-9	-11	5	1941.41	1829.99	167.19

-7	-11	5	1009.36	1028.98	134.32

-5	-11	5	216.63	151.70	91.86

-3	-11	5	454.91	379.49	95.35

-1	-11	5	3724.34	3737.86	169.18

1	-11	5	4077.17	4178.22	173.32

3	-11	5	6652.75	7025.74	225.16

5	-11	5	7561.08	8447.32	285.62

7	-11	5	2281.16	2399.68	199.93

-12	-10	5	31.66	-366.99	449.99

-10	-10	5	12.02	-5.04	78.37

-8	-10	5	1336.77	1189.92	111.54

-6	-10	5	154.06	133.93	92.99

-4	-10	5	99.60	78.25	85.00

-2	-10	5	403.66	65.40	280.89

0	-10	5	1750.64	1856.18	123.75

2	-10	5	872.32	505.98	121.74

4	-10	5	10.70	-91.25	91.25

6	-10	5	2387.98	2507.29	177.69

8	-10	5	1079.39	1101.64	164.60

-13	-9	5	133.47	-126.66	296.63

-11	-9	5	4.50	-110.07	110.07

-9	-9	5	3686.14	3448.71	121.35

-7	-9	5	1918.62	2020.89	122.62

-5	-9	5	7350.71	7462.12	210.46

-3	-9	5	736.54	859.13	88.58

-1	-9	5	4020.14	4366.96	148.25

1	-9	5	3.96	121.79	64.44

3	-9	5	6084.90	5538.63	205.61

5	-9	5	49.89	29.85	87.27

7	-9	5	655.65	393.33	142.77

9	-9	5	40.93	-96.79	156.28

-12	-8	5	2424.62	2355.86	188.53

-10	-8	5	675.10	853.76	107.38

-8	-8	5	4869.12	4604.41	121.11

-6	-8	5	1320.27	1134.82	111.04

-4	-8	5	1502.59	1408.05	93.95

-2	-8	5	147.77	101.67	63.90

0	-8	5	23082.40	23016.58	493.50

2	-8	5	3318.01	3637.42	145.67

4	-8	5	1111.37	1044.27	113.25

6	-8	5	4283.19	4381.77	180.29

8	-8	5	1833.91	2024.13	175.19

10	-8	5	786.20	639.74	168.49

-13	-7	5	1255.01	992.02	164.65

-11	-7	5	1376.31	990.09	142.99

-7	-7	5	2250.93	2492.96	91.05

-5	-7	5	9.39	0.00	157.41

-3	-7	5	19637.14	20961.16	447.60

-1	-7	5	31464.80	34184.61	688.22

1	-7	5	97.44	134.73	60.47

3	-7	5	3573.74	3725.10	135.45

5	-7	5	11636.10	12669.92	277.31

7	-7	5	909.27	1085.45	116.02

9	-7	5	6158.78	5728.90	251.23

11	-7	5	728.70	526.58	154.77

-14	-6	5	418.17	355.15	148.97

-12	-6	5	6478.80	6788.30	256.01

-10	-6	5	5192.04	4845.86	182.38

-8	-6	5	26794.21	27090.96	523.17

-6	-6	5	158.78	275.16	63.36

-4	-6	5	32500.44	34205.83	690.81

-2	-6	5	122940.05	137049.28	2072.06

0	-6	5	98764.24	116583.25	1869.43

2	-6	5	45576.81	47019.14	839.17

4	-6	5	769.79	592.55	90.89

6	-6	5	37262.59	38022.80	737.51

8	-6	5	10280.99	10792.22	264.29

10	-6	5	4878.66	4626.95	235.55

-13	-5	5	989.06	762.86	153.14

-11	-5	5	5675.35	5697.14	215.40

-9	-5	5	16230.19	16692.63	317.55

-7	-5	5	5719.97	6021.27	158.36

-5	-5	5	38878.61	40614.45	527.14

-3	-5	5	49014.93	55803.56	1159.37

-1	-5	5	37672.59	42910.11	678.98

1	-5	5	7220.63	7240.91	128.55

3	-5	5	2041.59	1921.04	90.75

5	-5	5	4073.97	3904.39	146.00

7	-5	5	6429.79	6114.52	206.27

9	-5	5	3197.28	3088.63	193.53

11	-5	5	4140.12	4288.12	234.57

-14	-4	5	317.89	547.97	133.53

-12	-4	5	4227.85	4650.57	214.05

-10	-4	5	1872.15	1822.11	116.87

-8	-4	5	5893.28	6193.49	171.05

-6	-4	5	5360.74	5789.75	140.55

-4	-4	5	2302.70	2670.40	56.38

-2	-4	5	2543.21	2813.52	75.05

0	-4	5	11935.24	12259.17	275.86

2	-4	5	1211.12	1115.35	58.46

4	-4	5	3361.07	3315.81	112.47

6	-4	5	2999.61	2905.96	134.00

8	-4	5	4.24	-236.11	236.11

10	-4	5	35.84	279.08	111.79

12	-4	5	993.41	-366.05	578.24

-13	-3	5	131.92	0.00	258.99

-11	-3	5	3670.56	3671.87	170.22

-9	-3	5	553.97	129.23	232.46

-7	-3	5	730.20	989.51	77.74

-5	-3	5	853.41	920.15	60.09

-3	-3	5	4489.82	4927.52	68.92

-1	-3	5	2386.48	2777.76	71.06

1	-3	5	9776.58	10607.88	214.99

3	-3	5	3808.78	3797.08	101.89

5	-3	5	4.60	-147.60	159.69

7	-3	5	2651.17	2512.08	146.45

9	-3	5	3236.84	3583.72	159.71

11	-3	5	74.93	-375.32	375.32

-14	-2	5	24.78	135.50	103.23

-12	-2	5	25685.50	25700.50	501.75

-10	-2	5	4981.56	4571.69	192.81

-8	-2	5	3223.17	3385.97	137.59

-6	-2	5	37277.60	39434.99	715.72

-4	-2	5	177.96	192.11	42.81

-2	-2	5	555.64	360.74	26.09

0	-2	5	1559.66	1465.31	52.93

2	-2	5	18508.20	19196.40	348.37

4	-2	5	703.19	596.75	64.04

6	-2	5	2233.71	2227.71	116.53

8	-2	5	5757.77	5616.20	197.81

10	-2	5	4011.28	4193.45	208.23

12	-2	5	490.03	117.86	362.48

-13	-1	5	1311.90	1427.29	165.83

-11	-1	5	25.32	-166.96	236.69

-9	-1	5	17437.92	16147.40	354.76

-7	-1	5	23448.32	23781.48	506.20

-5	-1	5	40.14	40.33	44.49

-3	-1	5	1344.10	2080.63	64.32

-1	-1	5	1081.46	1079.97	33.84

1	-1	5	9.50	-31.37	31.37

3	-1	5	523.62	627.24	52.01

5	-1	5	35562.70	34180.31	706.25

7	-1	5	17747.97	16242.93	325.46

9	-1	5	363.63	487.55	84.48

11	-1	5	3.48	59.68	116.91

-14	0	5	4032.30	4327.75	252.86

-12	0	5	468.43	-289.02	353.94

-10	0	5	18057.10	19006.23	419.91

-8	0	5	4404.70	1987.80	109.72

-6	0	5	1759.08	1699.34	83.21

-4	0	5	21920.63	24096.98	483.13

-2	0	5	61.81	-132.92	132.92

0	0	5	3104.02	2462.32	46.13

2	0	5	48.98	-136.33	136.33

4	0	5	33859.38	32781.16	663.39

6	0	5	1315.73	1365.11	105.92

8	0	5	9.83	0.00	68.44

10	0	5	8506.92	8548.35	270.61

12	0	5	3647.41	3305.74	226.86

-13	1	5	828.73	960.54	128.53

-11	1	5	166.85	142.00	108.97

-9	1	5	563.08	447.46	91.95

-7	1	5	1359.46	1316.87	96.21

-5	1	5	4892.04	5167.16	116.14

-3	1	5	5969.05	6778.71	136.47

-1	1	5	3.09	45.97	31.94

1	1	5	4841.68	4966.62	79.30

3	1	5	352.25	378.79	49.11

5	1	5	1539.31	1480.80	85.39

7	1	5	242.49	311.52	86.17

9	1	5	4920.10	4879.65	190.31

11	1	5	746.35	911.95	137.65

-14	2	5	0.54	-346.17	346.17

-12	2	5	7.42	102.43	260.06

-10	2	5	1743.97	1954.03	129.98

-8	2	5	89.37	-190.39	257.84

-6	2	5	588.70	738.56	80.56

-4	2	5	37.29	-52.48	52.48

-2	2	5	3197.67	3080.84	83.85

0	2	5	1176.03	1272.15	59.63

2	2	5	70.45	87.82	29.23

4	2	5	5068.07	5345.71	135.14

6	2	5	2071.98	2042.74	115.88

8	2	5	335.19	-319.06	319.06

10	2	5	2.01	-191.15	213.29

12	2	5	1002.56	937.38	156.56

-13	3	5	548.45	118.68	419.04

-11	3	5	171.72	0.00	115.81

-9	3	5	128.62	123.44	88.42

-7	3	5	2487.60	2474.49	128.63

-5	3	5	7611.11	7620.46	174.71

-3	3	5	1980.39	1994.72	85.03

-1	3	5	945.97	944.81	60.11

1	3	5	872.29	879.68	62.37

3	3	5	2621.32	2732.21	72.59

5	3	5	7894.54	7665.36	187.87

7	3	5	5054.43	4911.45	183.67

9	3	5	8539.25	8021.32	241.70

11	3	5	926.54	827.41	139.98

-12	4	5	2153.62	1466.02	195.87

-10	4	5	1.60	-90.33	307.39

-8	4	5	118.08	72.61	286.95

-6	4	5	2013.11	2081.30	125.03

-4	4	5	2399.00	2199.26	98.85

-2	4	5	5983.48	5903.08	131.59

2	4	5	1484.38	1331.75	80.81

4	4	5	718.83	926.45	57.17

6	4	5	7650.49	7222.46	212.28

8	4	5	368.95	412.49	97.03

10	4	5	28.11	131.47	102.66

12	4	5	1730.51	1809.27	191.10

-9	5	5	2183.62	2162.27	155.88

-7	5	5	610.78	71.89	253.60

-5	5	5	3536.09	3559.28	145.13

-3	5	5	2.09	29.04	65.59

-1	5	5	9.36	-49.20	204.74

1	5	5	503.35	567.90	65.69

3	5	5	117.04	-216.22	216.22

5	5	5	13212.92	12695.89	192.40

7	5	5	1739.45	1430.96	121.40

9	5	5	5366.21	5621.33	234.73

11	5	5	6945.06	7468.23	288.37

-12	6	5	1367.82	1691.61	194.40

-10	6	5	3938.47	4517.85	227.08

-8	6	5	73.02	0.00	331.97

-6	6	5	8594.00	8379.73	234.10

-4	6	5	437.79	538.59	93.07

-2	6	5	3574.41	3506.25	129.64

0	6	5	943.48	1027.13	95.50

2	6	5	14044.79	13206.72	296.27

4	6	5	33083.93	30983.36	667.15

6	6	5	4487.13	4556.20	123.26

8	6	5	6486.35	6257.15	232.44

10	6	5	253.19	-223.52	370.88

-11	7	5	31.93	242.78	437.45

-9	7	5	6161.20	6099.89	243.70

-7	7	5	14335.57	14061.18	311.81

-5	7	5	15527.32	14681.08	323.52

-3	7	5	29626.96	30070.30	644.50

-1	7	5	915.70	1044.60	114.34

1	7	5	78314.97	75531.48	1312.59

3	7	5	14696.02	14357.73	304.48

5	7	5	7329.46	6881.99	222.17

7	7	5	1362.72	1339.10	103.89

-10	8	5	1566.04	1720.63	180.18

-8	8	5	596.92	806.71	154.74

-6	8	5	26909.22	25686.43	538.68

-4	8	5	83.10	0.00	276.65

-2	8	5	6615.73	7266.77	222.53

0	8	5	712.22	734.43	101.12

2	8	5	378.17	435.12	84.48

4	8	5	2367.54	1966.50	146.79

6	8	5	13469.21	13860.04	340.26

8	8	5	3625.22	3812.23	171.19

10	8	5	117.60	0.00	308.60

-9	9	5	1285.16	1052.68	191.52

-7	9	5	595.62	-475.07	475.07

-5	9	5	389.65	-280.10	343.61

-3	9	5	18.27	-64.52	100.38

-1	9	5	10010.50	9641.38	258.42

1	9	5	392.28	301.11	91.33

3	9	5	11734.54	11592.61	280.24

5	9	5	414.44	561.03	108.45

7	9	5	68.68	-216.18	404.97

9	9	5	972.90	1153.60	122.69

-8	10	5	31.87	-335.36	335.36

-6	10	5	779.04	685.00	150.79

-4	10	5	1940.30	2379.16	161.48

0	10	5	2.20	-275.83	297.70

2	10	5	2214.82	1880.81	166.17

4	10	5	1124.04	1267.58	142.34

6	10	5	410.93	221.98	400.11

8	10	5	912.69	-123.61	419.32

-5	11	5	3.39	114.53	291.43

-3	11	5	108.60	229.10	116.94

-1	11	5	4510.98	4993.56	230.22

1	11	5	1605.52	1406.34	179.09

3	11	5	1014.92	1140.33	149.15

5	11	5	1.19	-346.81	374.69

7	11	5	24.64	-333.07	333.07

-4	12	5	4801.02	5495.97	283.71

-2	12	5	2229.08	2532.09	196.46

2	12	5	688.25	825.37	149.62

-1	13	5	280.54	-125.88	366.33

1	13	5	722.86	1077.36	142.20

-5	-15	6	1310.98	1449.71	166.37

-3	-15	6	35.48	116.95	297.72

-1	-15	6	854.82	1018.71	156.52

1	-15	6	5037.30	4948.04	252.75

-4	-14	6	21.40	216.16	341.63

-2	-14	6	2940.05	3014.84	195.63

0	-14	6	46.42	-323.45	395.83

2	-14	6	3517.49	3814.31	220.50

4	-14	6	187.11	-121.83	412.47

-7	-13	6	1606.26	1677.30	149.90

-5	-13	6	6494.76	5819.51	244.47

-3	-13	6	164.39	-27.43	112.96

-1	-13	6	1767.73	1791.55	139.68

1	-13	6	106.85	382.38	105.53

3	-13	6	311.16	274.39	112.42

5	-13	6	1186.50	1458.30	170.34

-10	-12	6	866.89	409.59	161.66

-8	-12	6	6254.50	5673.83	253.53

-6	-12	6	822.29	551.83	122.83

-4	-12	6	2191.38	2283.06	143.27

-2	-12	6	970.94	754.95	108.60

0	-12	6	13.44	205.67	88.40

2	-12	6	2001.81	1560.91	164.96

4	-12	6	53.80	-101.63	144.30

6	-12	6	1938.39	1896.01	200.36

-11	-11	6	1194.18	1304.02	110.10

-9	-11	6	5103.58	4931.97	249.51

-7	-11	6	56.36	308.13	88.98

-5	-11	6	3348.89	3508.75	165.52

-3	-11	6	5908.04	6294.62	203.58

-1	-11	6	234.99	0.00	294.44

3	-11	6	3785.59	4288.65	185.18

5	-11	6	995.91	649.80	156.02

7	-11	6	4809.11	5052.21	257.89

-12	-10	6	68.42	226.66	109.51

-10	-10	6	51.12	-87.92	107.80

-8	-10	6	7125.91	6646.86	224.75

-6	-10	6	1708.20	1760.55	125.98

-4	-10	6	6888.44	7219.59	212.35

-2	-10	6	7167.72	7457.95	214.92

0	-10	6	27225.41	28834.21	654.60

2	-10	6	23719.20	23462.63	480.83

4	-10	6	11529.05	12172.34	290.81

6	-10	6	22.02	-407.21	407.21

8	-10	6	2615.32	2771.57	205.21

-11	-9	6	2595.63	2898.48	188.61

-9	-9	6	8314.25	8432.21	177.81

-7	-9	6	20210.87	19990.80	395.06

-5	-9	6	28187.29	29145.86	636.97

-3	-9	6	8630.43	9033.42	207.28

-1	-9	6	32640.46	34001.15	800.55

1	-9	6	28186.44	30718.21	642.42

3	-9	6	1463.30	1639.24	135.66

5	-9	6	4662.50	4479.28	194.25

7	-9	6	8752.67	8743.83	290.94

9	-9	6	3664.83	3741.96	228.01

-12	-8	6	1129.36	907.77	154.90

-10	-8	6	4773.83	4359.74	204.56

-8	-8	6	6811.96	6570.47	141.37

-6	-8	6	900.00	1088.22	103.48

-4	-8	6	1507.06	1536.76	105.40

-2	-8	6	565.61	502.53	73.70

0	-8	6	6756.42	6921.19	162.92

2	-8	6	473.49	595.21	84.52

4	-8	6	2568.61	2657.89	152.12

6	-8	6	5.96	166.15	77.56

8	-8	6	583.52	671.85	125.62

10	-8	6	370.67	86.36	155.23

-13	-7	6	3890.48	4271.02	222.37

-11	-7	6	709.93	706.78	127.94

-9	-7	6	311.75	154.97	244.84

-7	-7	6	495.70	675.93	57.14

-5	-7	6	4604.94	4926.83	141.66

-3	-7	6	607.31	621.46	66.29

-1	-7	6	4588.95	4610.56	130.29

1	-7	6	2742.92	3059.89	111.61

3	-7	6	52.99	172.62	70.73

5	-7	6	647.46	682.64	99.40

7	-7	6	653.73	617.91	105.66

9	-7	6	4409.64	4251.88	220.38

-14	-6	6	62.01	-53.24	152.29

-12	-6	6	8232.09	8339.95	283.00

-10	-6	6	2086.38	2049.53	134.09

-8	-6	6	35006.84	33943.48	821.31

-6	-6	6	1489.51	1499.82	65.71

-4	-6	6	11018.45	11710.25	253.79

-2	-6	6	1859.31	1944.90	81.54

0	-6	6	5372.27	5335.73	126.73

2	-6	6	12926.42	13430.36	315.49

4	-6	6	4119.93	3719.54	145.41

6	-6	6	14361.99	14400.61	344.25

8	-6	6	409.67	397.98	101.03

10	-6	6	5.40	-438.00	438.00

-13	-5	6	406.15	108.97	279.10

-11	-5	6	11521.31	11566.64	287.09

-9	-5	6	4306.03	4485.71	178.71

-7	-5	6	3122.83	3289.93	127.19

-5	-5	6	3726.43	4007.04	100.45

-3	-5	6	12067.65	12853.33	275.09

-1	-5	6	77622.24	94475.16	1572.45

1	-5	6	56.07	40.33	141.46

3	-5	6	7012.39	6729.99	152.83

5	-5	6	7125.41	7121.38	189.60

7	-5	6	50.27	-281.19	281.19

9	-5	6	4161.47	4466.26	208.28

11	-5	6	6740.94	5797.26	271.51

-14	-4	6	281.79	68.59	141.51

-12	-4	6	325.73	96.85	297.90

-10	-4	6	9018.04	8892.38	244.08

-8	-4	6	1824.21	1942.30	115.79

-6	-4	6	8853.74	9620.57	180.18

-4	-4	6	784.72	1018.03	41.02

-2	-4	6	3192.47	3272.84	87.90

0	-4	6	2028.03	2108.00	74.21

2	-4	6	2254.47	2090.45	81.67

4	-4	6	19747.52	19520.09	457.49

6	-4	6	307.94	109.78	105.02

8	-4	6	1895.59	1848.58	135.76

10	-4	6	0.00	73.39	112.92

12	-4	6	42.51	0.00	378.71

-13	-3	6	412.09	0.00	369.29

-11	-3	6	1471.62	1573.91	121.88

-9	-3	6	410.10	661.26	81.07

-7	-3	6	96.55	103.27	206.51

-5	-3	6	2024.46	2109.67	82.17

-3	-3	6	1765.84	1884.83	47.75

-1	-3	6	410.89	370.92	43.43

1	-3	6	2397.36	2710.30	80.67

3	-3	6	5308.26	5380.52	122.05

5	-3	6	1071.40	915.12	82.39

7	-3	6	705.57	428.23	99.41

9	-3	6	1639.36	1630.22	135.08

11	-3	6	1605.18	1447.45	179.07

-14	-2	6	114.48	171.02	105.53

-12	-2	6	2356.96	2058.02	173.09

-10	-2	6	1238.15	1223.94	106.39

-8	-2	6	2435.69	2306.44	122.89

-6	-2	6	3030.13	3174.99	108.33

-4	-2	6	54.03	0.00	138.61

-2	-2	6	7733.99	8286.88	147.23

0	-2	6	17.75	-30.65	104.94

2	-2	6	5012.82	5304.14	131.52

4	-2	6	13208.18	12615.42	275.57

6	-2	6	3087.66	3029.35	139.78

8	-2	6	10039.97	9715.15	249.87

10	-2	6	116.52	154.89	102.68

12	-2	6	383.92	0.00	424.61

-13	-1	6	238.10	107.32	273.88

-11	-1	6	585.22	877.04	107.36

-9	-1	6	439.60	66.21	262.07

-7	-1	6	5793.57	5945.19	151.51

-5	-1	6	708.72	712.45	65.76

-3	-1	6	9150.00	9426.58	163.20

-1	-1	6	239.28	260.00	26.81

1	-1	6	2715.15	2749.27	79.65

3	-1	6	1022.53	1006.34	64.69

5	-1	6	2.06	-104.85	148.28

7	-1	6	9488.67	9237.90	241.24

9	-1	6	5533.26	5543.69	207.83

11	-1	6	1720.68	1357.18	156.23

-14	0	6	2270.54	2401.66	210.20

-12	0	6	5.39	-112.11	130.03

-10	0	6	11.84	135.50	84.41

-8	0	6	4474.55	2697.79	127.02

-6	0	6	710.85	519.02	80.03

-4	0	6	5667.76	5785.09	139.37

-2	0	6	11686.85	11446.17	267.63

0	0	6	942.77	1092.43	39.69

2	0	6	259.98	306.80	42.82

4	0	6	2605.16	2503.19	99.52

6	0	6	2813.85	2530.35	131.62

8	0	6	3740.09	3483.42	157.08

10	0	6	722.47	603.39	124.51

12	0	6	571.72	558.72	161.00

-13	1	6	34.88	-112.12	123.19

-11	1	6	604.34	179.29	119.92

-9	1	6	134.00	-141.19	234.47

-7	1	6	2390.71	2400.80	127.49

-5	1	6	15768.70	17910.63	410.40

-3	1	6	10.00	51.62	38.21

-1	1	6	40.47	24.20	38.79

1	1	6	13.60	10.52	31.99

3	1	6	89.21	133.12	195.68

5	1	6	5365.24	5410.65	162.21

7	1	6	4865.92	4723.79	189.35

9	1	6	5084.27	5224.42	194.92

11	1	6	1991.97	1833.99	186.65

-12	2	6	1958.56	2180.63	172.34

-10	2	6	274.18	31.47	98.15

-8	2	6	1381.17	1653.68	120.19

-6	2	6	433.57	517.67	76.52

-4	2	6	2074.10	2322.68	87.32

-2	2	6	17995.55	17852.31	371.55

0	2	6	2212.57	2337.25	83.41

2	2	6	11089.02	10940.16	212.40

4	2	6	17127.60	16939.00	331.13

6	2	6	12790.21	12616.14	268.19

8	2	6	12843.03	12088.81	292.35

10	2	6	149.57	0.00	304.64

12	2	6	1240.10	1181.09	157.77

-13	3	6	14789.54	15230.83	415.62

-11	3	6	6380.77	6968.78	260.05

-9	3	6	18207.79	19388.56	451.03

-7	3	6	3045.00	2927.13	143.16

-5	3	6	70245.27	70790.70	1114.86

-3	3	6	45726.61	43922.69	807.41

-1	3	6	39835.21	35065.50	688.01

1	3	6	51772.30	47738.93	846.44

3	3	6	8944.93	8746.85	131.54

5	3	6	76878.40	73920.47	1228.28

7	3	6	611.96	786.72	87.96

9	3	6	1594.47	1446.18	153.36

11	3	6	2014.11	2262.25	193.52

-12	4	6	15679.43	15535.95	415.97

-10	4	6	422.54	188.09	126.15

-8	4	6	3492.20	3399.44	167.34

-6	4	6	14899.87	15800.91	297.60

-4	4	6	21763.09	19865.16	411.86

-2	4	6	78134.15	70675.62	1114.42

0	4	6	3540.88	3100.93	110.76

2	4	6	17239.07	15662.54	332.34

4	4	6	2533.95	2479.17	103.63

6	4	6	58.50	-90.12	90.12

8	4	6	1101.42	1155.33	116.05

-11	5	6	9.37	109.69	148.85

-9	5	6	2523.13	2449.90	168.59

-7	5	6	76.66	-28.23	86.13

-5	5	6	1028.12	814.40	105.79

-3	5	6	8772.72	8265.64	204.61

-1	5	6	1263.87	1309.09	93.31

1	5	6	1531.99	1599.25	111.14

3	5	6	11974.49	11085.12	252.00

5	5	6	621.48	635.59	68.76

7	5	6	212.32	171.07	87.87

9	5	6	681.61	-103.38	432.89

11	5	6	835.15	1264.20	141.09

-10	6	6	457.64	703.13	141.57

-8	6	6	16.65	38.71	116.35

-6	6	6	1153.99	1231.73	111.52

-4	6	6	2287.77	1906.54	141.70

-2	6	6	3559.19	3263.77	148.56

0	6	6	34.74	-262.36	262.36

2	6	6	167.10	121.03	79.31

4	6	6	2395.87	2572.62	141.70

6	6	6	613.75	707.81	69.62

8	6	6	175.05	100.05	255.59

10	6	6	816.40	769.83	140.51

-11	7	6	968.67	1232.20	173.69

-9	7	6	4849.40	5247.14	241.86

-7	7	6	654.53	-182.54	408.35

-5	7	6	379.72	210.69	99.32

-1	7	6	216.18	-69.40	265.34

1	7	6	2055.89	2061.60	138.15

3	7	6	5607.25	5381.49	187.26

5	7	6	743.13	620.45	90.26

7	7	6	718.75	862.30	90.23

9	7	6	339.23	527.82	118.70

-10	8	6	51.02	-124.22	420.35

-8	8	6	927.57	857.32	159.98

-6	8	6	20.54	174.22	104.37

-4	8	6	8232.58	7982.05	241.05

-2	8	6	1776.64	1915.39	131.14

0	8	6	601.11	690.56	100.52

2	8	6	19.67	-95.82	95.82

4	8	6	186.69	110.54	80.45

6	8	6	242.69	441.39	113.55

8	8	6	8.90	-224.73	224.73

-9	9	6	2856.83	2739.09	216.16

-7	9	6	7541.74	7097.64	282.46

-5	9	6	6777.66	6825.39	264.88

-3	9	6	272.73	-348.09	348.09

-1	9	6	7417.97	7016.72	225.47

1	9	6	1005.78	1095.27	113.17

3	9	6	3021.70	2910.92	179.09

5	9	6	1845.41	1866.89	155.14

7	9	6	2059.89	2179.86	187.81

-8	10	6	1286.69	1181.98	190.94

-6	10	6	496.59	113.83	403.02

-4	10	6	543.77	689.54	134.17

-2	10	6	2875.38	3358.98	196.78

0	10	6	1380.72	0.00	340.88

2	10	6	4077.99	4618.78	207.61

4	10	6	284.36	353.46	121.54

6	10	6	1575.11	234.60	370.68

-5	11	6	672.99	1017.53	157.61

-3	11	6	456.52	644.19	141.56

-1	11	6	1087.27	-438.89	514.38

1	11	6	15.11	-220.19	311.39

3	11	6	1493.64	1999.54	168.73

5	11	6	387.33	242.94	384.09

-2	12	6	341.34	346.22	113.56

0	12	6	1597.72	240.27	562.88

2	12	6	11.89	-104.85	127.75

-5	-15	7	2920.77	2686.01	198.99

-3	-15	7	633.21	670.23	135.33

-1	-15	7	4167.31	4381.08	238.56

1	-15	7	135.43	-34.69	118.65

-8	-14	7	192.74	-382.81	382.81

-6	-14	7	17.41	-228.26	323.37

-4	-14	7	1069.18	885.84	144.02

-2	-14	7	1854.16	1929.13	165.43

0	-14	7	1310.98	1091.66	178.40

2	-14	7	2541.89	2405.61	198.30

4	-14	7	6089.08	6587.03	293.60

-9	-13	7	382.31	397.10	142.68

-7	-13	7	9356.43	8835.00	308.44

-5	-13	7	19581.36	19259.99	413.32

-3	-13	7	11905.36	12336.08	337.84

-1	-13	7	5749.85	5937.63	239.54

1	-13	7	8797.59	8838.40	294.95

3	-13	7	7925.86	8073.33	307.01

5	-13	7	4134.26	4322.07	235.66

-10	-12	7	2033.65	1948.08	175.19

-8	-12	7	4619.22	4811.12	215.86

-6	-12	7	6519.35	6679.70	245.73

-4	-12	7	45.61	11.29	83.84

-2	-12	7	1703.16	1807.04	136.25

2	-12	7	15.77	0.00	230.98

4	-12	7	634.25	655.75	134.77

6	-12	7	899.71	1083.43	148.54

-11	-11	7	9.02	-397.51	397.51

-9	-11	7	6475.15	7022.63	251.35

-7	-11	7	1302.13	-273.38	431.80

-5	-11	7	5.46	-82.27	192.76

-3	-11	7	6.69	0.00	79.27

-1	-11	7	1990.71	1503.19	150.70

1	-11	7	5333.53	5592.58	193.40

3	-11	7	3763.42	4428.60	196.65

5	-11	7	2502.09	2826.05	192.61

7	-11	7	170.27	234.78	371.39

-12	-10	7	1728.70	-466.32	466.32

-10	-10	7	1151.22	1070.09	371.53

-8	-10	7	14506.73	14212.41	317.09

-6	-10	7	90.18	78.25	199.65

-4	-10	7	8870.47	8795.43	237.21

-2	-10	7	11623.05	12056.55	274.72

0	-10	7	6374.78	7097.50	216.11

2	-10	7	320.37	366.45	82.19

4	-10	7	71.35	-261.36	319.99

6	-10	7	6829.63	7029.69	260.25

8	-10	7	1580.73	1576.71	175.04

-13	-9	7	3536.94	3411.45	222.74

-11	-9	7	17662.33	16939.97	406.74

-9	-9	7	23.20	-163.85	163.85

-7	-9	7	21784.62	21637.77	504.15

-5	-9	7	2804.39	2949.78	149.36

-3	-9	7	337.38	477.90	86.77

-1	-9	7	8325.61	9175.43	228.61

1	-9	7	3918.26	4299.07	179.19

3	-9	7	30903.37	32844.02	710.68

5	-9	7	1166.66	1227.53	130.37

7	-9	7	4689.43	4527.56	222.84

9	-9	7	460.42	293.83	151.83

-12	-8	7	81.12	109.71	389.01

-10	-8	7	867.76	643.21	130.85

-8	-8	7	55.79	-305.72	305.72

-6	-8	7	5148.22	5015.18	183.82

-4	-8	7	3690.43	3370.12	141.20

-2	-8	7	829.51	866.73	89.19

0	-8	7	221.85	341.38	74.76

2	-8	7	177.26	241.27	89.58

4	-8	7	157.03	-289.66	289.83

6	-8	7	523.15	0.00	300.33

8	-8	7	1895.09	1845.99	187.21

10	-8	7	1233.61	1001.61	178.92

-13	-7	7	1116.07	1191.39	156.03

-11	-7	7	3.72	-94.10	94.10

-9	-7	7	1553.28	1540.45	118.48

-7	-7	7	6.28	-51.20	70.84

-5	-7	7	5925.72	6215.30	166.51

-3	-7	7	5660.77	5915.27	146.85

-1	-7	7	1309.74	1331.50	79.03

1	-7	7	583.20	774.84	75.98

3	-7	7	6245.87	6575.17	187.95

5	-7	7	1.58	-52.42	92.39

7	-7	7	73.52	-362.77	362.77

9	-7	7	2932.66	3618.99	203.07

-14	-6	7	46.45	-375.07	405.52

-12	-6	7	176.07	-469.53	469.53

-10	-6	7	2686.13	2840.98	144.02

-8	-6	7	14641.28	15021.82	303.47

-6	-6	7	17.54	-27.42	69.01

-4	-6	7	1838.41	1957.89	92.95

-2	-6	7	4229.95	4736.46	126.72

2	-6	7	17718.25	18116.99	377.99

4	-6	7	2178.37	2318.82	138.26

6	-6	7	9969.05	9605.15	249.32

8	-6	7	8324.87	7994.38	270.48

10	-6	7	811.47	228.61	411.84

-13	-5	7	104.69	47.60	117.51

-11	-5	7	96.25	-97.54	97.54

-9	-5	7	903.18	1144.61	101.17

-7	-5	7	24.96	-115.34	216.16

-5	-5	7	1918.86	1927.42	68.58

-3	-5	7	3234.99	3872.79	103.86

-1	-5	7	2549.62	2743.85	88.09

1	-5	7	2125.83	2061.34	92.50

3	-5	7	907.36	744.89	83.50

5	-5	7	998.07	1115.17	101.21

7	-5	7	849.05	929.35	105.72

9	-5	7	1033.35	884.24	142.88

11	-5	7	2451.66	2669.05	213.71

-14	-4	7	1508.63	1739.83	194.46

-12	-4	7	9.41	-269.19	269.19

-10	-4	7	99.33	176.67	84.99

-8	-4	7	32.34	124.22	74.15

-6	-4	7	1297.53	1345.17	89.91

-4	-4	7	1923.67	1991.47	57.63

-2	-4	7	1266.00	1291.26	65.91

0	-4	7	528.46	576.24	50.29

2	-4	7	1317.37	1378.17	80.78

4	-4	7	4163.06	4208.99	148.38

6	-4	7	6263.90	6517.40	202.79

8	-4	7	2077.73	2156.97	146.10

10	-4	7	1872.67	1489.59	168.30

-13	-3	7	0.39	-108.07	366.70

-11	-3	7	914.44	-173.76	389.17

-9	-3	7	4408.03	4917.10	184.54

-7	-3	7	1774.32	1647.54	119.82

-5	-3	7	9675.73	9847.49	233.40

-3	-3	7	2880.12	3159.68	77.95

-1	-3	7	2513.06	2624.07	84.71

1	-3	7	1463.62	1713.79	72.26

3	-3	7	3128.18	3073.72	111.78

5	-3	7	2158.56	2151.11	124.51

7	-3	7	3153.49	3210.94	147.69

9	-3	7	2584.07	2957.65	171.46

11	-3	7	1741.86	1849.12	187.12

-14	-2	7	415.21	364.03	148.40

-12	-2	7	2524.01	2635.92	188.62

-10	-2	7	2037.85	1870.49	135.24

-8	-2	7	6469.31	6462.36	178.77

-6	-2	7	5186.11	5611.64	143.81

-4	-2	7	87.70	176.69	42.79

-2	-2	7	0.35	-4.25	31.42

0	-2	7	3307.72	3233.15	90.75

2	-2	7	19565.73	19560.85	406.72

4	-2	7	360.86	489.30	70.23

6	-2	7	13335.54	14105.71	300.93

8	-2	7	7038.61	7001.31	216.13

10	-2	7	2701.65	2957.58	177.19

12	-2	7	707.95	531.40	164.46

-13	-1	7	213.99	250.13	134.65

-11	-1	7	15770.07	16707.09	335.07

-9	-1	7	11472.64	10715.32	262.24

-7	-1	7	1418.42	1312.87	110.53

-5	-1	7	9092.44	9019.62	186.44

-3	-1	7	1418.26	1445.36	65.38

-1	-1	7	208406.55	200196.08	2447.23

1	-1	7	27861.52	28288.44	577.64

3	-1	7	18080.95	17414.17	353.98

5	-1	7	21788.76	21516.17	438.48

7	-1	7	6669.41	6834.14	228.93

9	-1	7	11375.61	11194.55	309.01

11	-1	7	113.69	-137.47	137.47

-14	0	7	482.64	372.96	158.12

-12	0	7	7308.41	7782.98	272.07

-10	0	7	9239.91	10442.42	257.45

-8	0	7	37767.11	34185.67	662.99

-6	0	7	1808.75	2146.96	100.94

-4	0	7	63549.34	63716.10	1349.48

-2	0	7	102229.54	90439.73	1610.06

0	0	7	57212.62	54387.77	583.46

2	0	7	20929.98	20592.99	426.07

4	0	7	75.12	5.65	67.88

6	0	7	22929.63	22188.35	430.97

8	0	7	2726.08	2332.36	152.64

10	0	7	2949.18	2718.88	194.49

12	0	7	1472.20	1522.05	178.99

-13	1	7	431.66	360.01	156.96

-11	1	7	594.67	186.55	373.46

-9	1	7	2699.72	2791.04	155.57

-7	1	7	3606.39	3357.15	145.16

-5	1	7	4455.62	4186.10	127.26

-3	1	7	11.38	84.69	133.46

-1	1	7	3766.21	3675.18	100.64

1	1	7	6763.59	6305.17	94.57

3	1	7	30.58	129.06	54.18

5	1	7	815.72	816.43	84.59

7	1	7	94.31	47.60	75.30

9	1	7	13.41	-190.35	315.39

11	1	7	760.12	1043.57	141.07

-12	2	7	1516.17	1918.10	169.90

-10	2	7	370.26	-260.72	352.74

-8	2	7	368.54	292.23	101.61

-6	2	7	564.72	804.61	79.97

-4	2	7	6868.13	7074.90	157.37

-2	2	7	11399.55	10875.46	222.82

0	2	7	1105.32	1173.16	71.56

2	2	7	407.64	251.45	193.73

4	2	7	3410.21	3382.87	136.47

6	2	7	585.44	605.78	89.10

8	2	7	301.74	338.97	93.02

-13	3	7	1057.99	1221.10	174.86

-11	3	7	792.63	639.81	143.38

-9	3	7	2807.40	2917.24	154.97

-7	3	7	4735.99	4916.52	191.63

-5	3	7	7150.46	6885.05	183.31

-3	3	7	3333.63	3377.98	129.08

-1	3	7	27.65	-48.40	141.45

1	3	7	754.04	759.13	75.46

3	3	7	2381.58	2344.18	83.81

5	3	7	213.23	386.54	77.60

7	3	7	562.05	721.16	97.08

9	3	7	2229.42	2232.22	163.86

11	3	7	2138.75	2696.62	196.41

-12	4	7	7234.13	7637.45	296.62

-10	4	7	486.25	-293.07	359.09

-8	4	7	557.04	656.56	93.65

-6	4	7	239.17	-204.98	250.52

-4	4	7	2898.09	2826.33	133.39

-2	4	7	702.11	777.51	89.72

0	4	7	9648.03	9105.43	194.73

2	4	7	6802.93	6713.94	181.34

4	4	7	142.39	47.78	65.15

6	4	7	522.63	525.69	89.08

8	4	7	74.42	150.84	103.24

10	4	7	2038.84	2078.55	194.10

-11	5	7	6976.68	7262.50	295.96

-9	5	7	317.60	163.84	122.70

-7	5	7	28537.55	29180.80	602.20

-5	5	7	192.37	-39.54	103.85

-3	5	7	8903.17	8299.78	230.64

-1	5	7	502.85	60.57	239.29

1	5	7	139.88	303.37	77.02

3	5	7	7357.01	8058.70	224.26

5	5	7	2822.29	2577.70	153.75

7	5	7	13373.34	14097.44	335.51

9	5	7	200.02	15.33	109.54

-10	6	7	7895.57	7866.71	301.15

-8	6	7	36.35	-385.55	385.55

-6	6	7	212.89	381.68	93.00

-4	6	7	2007.99	2228.09	137.55

-2	6	7	2404.05	2387.41	144.60

0	6	7	4743.62	4789.45	186.45

2	6	7	33.22	-143.57	268.63

4	6	7	11676.55	11633.74	268.84

6	6	7	184.95	62.14	104.98

8	6	7	919.20	536.52	137.70

10	6	7	1722.34	1578.61	173.36

-9	7	7	465.91	221.19	143.28

-7	7	7	403.38	330.15	128.43

-5	7	7	1804.43	1626.90	149.45

-3	7	7	143.67	-20.17	85.00

1	7	7	862.06	800.10	110.29

5	7	7	934.51	888.97	115.43

7	7	7	12.38	-21.19	153.20

9	7	7	1301.94	1469.88	156.08

-8	8	7	8.84	175.83	135.16

-6	8	7	2288.01	2199.34	170.76

-4	8	7	1892.48	1952.57	144.31

-2	8	7	2599.19	2578.92	152.01

0	8	7	7.78	-88.97	88.97

2	8	7	249.32	177.53	89.59

6	8	7	855.96	843.46	141.11

8	8	7	1905.80	2197.74	181.09

-7	9	7	28.54	82.27	109.50

-5	9	7	72.12	-390.71	390.71

-3	9	7	82.04	0.00	338.25

-1	9	7	9.96	229.87	98.66

1	9	7	1201.06	1152.23	152.09

3	9	7	400.39	-100.90	342.46

5	9	7	2575.97	2796.73	194.32

7	9	7	992.15	1008.44	163.98

-6	10	7	1117.58	1738.55	178.31

-4	10	7	1179.32	1333.87	155.48

-2	10	7	2519.91	2665.34	190.30

0	10	7	517.56	541.75	138.16

2	10	7	890.70	882.30	150.26

4	10	7	942.18	756.29	146.84

6	10	7	2.82	0.00	372.41

-5	11	7	2948.79	3104.42	216.76

-3	11	7	25.28	-312.54	312.54

-1	11	7	330.11	547.98	133.54

1	11	7	924.92	1195.79	154.83

3	11	7	385.04	121.07	146.67

-5	-15	8	2426.13	2595.98	180.47

-3	-15	8	3359.56	3554.47	222.12

-1	-15	8	416.05	255.07	132.99

1	-15	8	97.16	70.18	127.77

-8	-14	8	2019.38	2127.61	187.77

-6	-14	8	3759.64	4040.94	207.96

-4	-14	8	1887.67	1574.58	167.15

-2	-14	8	3511.28	3614.20	230.29

0	-14	8	406.42	110.58	391.54

2	-14	8	2344.12	1946.86	204.52

4	-14	8	5017.08	5500.61	253.85

-9	-13	8	1247.79	903.03	164.07

-7	-13	8	7326.90	6620.97	273.08

-5	-13	8	354.09	539.15	110.15

-3	-13	8	10005.42	10200.48	306.79

-1	-13	8	354.14	0.00	296.21

1	-13	8	2738.66	2793.24	189.25

3	-13	8	8777.75	8710.34	310.36

5	-13	8	2517.71	2238.23	208.58

-10	-12	8	935.24	994.62	147.40

-8	-12	8	186.09	212.20	108.97

-6	-12	8	29.54	-98.10	98.10

-4	-12	8	5659.03	5430.36	233.24

-2	-12	8	711.55	950.78	101.67

0	-12	8	5787.91	5837.58	229.84

2	-12	8	1006.90	888.26	130.88

4	-12	8	40.80	168.58	102.09

6	-12	8	207.38	225.92	156.89

-11	-11	8	311.29	203.33	96.53

-9	-11	8	2049.35	1765.56	167.22

-7	-11	8	654.12	356.18	122.22

-5	-11	8	29.77	-31.46	80.42

-3	-11	8	17.78	-283.45	283.45

-1	-11	8	309.90	79.90	283.65

1	-11	8	5896.05	5641.58	208.62

3	-11	8	58.62	-92.76	314.28

5	-11	8	1171.58	1560.30	156.63

7	-11	8	340.36	639.99	138.10

-12	-10	8	81.67	122.61	378.74

-10	-10	8	1224.49	1229.78	111.80

-8	-10	8	4163.13	4135.94	192.78

-6	-10	8	3536.81	3556.01	162.15

-4	-10	8	2603.41	2779.15	147.50

-2	-10	8	683.97	628.55	107.40

0	-10	8	897.57	506.81	108.02

2	-10	8	6979.01	6446.25	216.17

4	-10	8	2345.24	2256.89	162.22

6	-10	8	6512.19	6291.35	276.20

8	-10	8	2401.88	2297.74	212.55

-13	-9	8	853.24	363.52	167.37

-11	-9	8	17.91	45.97	104.37

-9	-9	8	231.68	246.92	98.71

-7	-9	8	67.29	78.25	199.64

-5	-9	8	85.00	275.89	73.58

-3	-9	8	8.52	64.52	164.82

-1	-9	8	1312.99	1438.19	121.90

1	-9	8	5620.65	5661.64	201.88

3	-9	8	3004.03	3017.68	151.06

5	-9	8	4767.47	5333.83	216.10

7	-9	8	12.44	-394.66	394.66

9	-9	8	45.21	-125.02	364.45

-12	-8	8	703.59	111.46	479.15

-10	-8	8	334.81	200.16	111.86

-8	-8	8	474.30	591.51	85.08

-6	-8	8	44.73	19.36	73.01

-4	-8	8	1023.64	884.84	84.64

-2	-8	8	3667.72	3914.12	144.64

0	-8	8	796.99	855.21	96.02

2	-8	8	390.05	427.90	89.63

4	-8	8	3852.05	3675.02	171.52

6	-8	8	5454.26	4962.62	222.75

8	-8	8	464.07	433.51	133.00

-13	-7	8	154.04	-118.59	402.18

-11	-7	8	1462.26	1246.68	153.31

-9	-7	8	1314.63	1398.75	113.84

-7	-7	8	9359.83	9396.11	168.63

-5	-7	8	5679.69	5930.36	166.88

-3	-7	8	143.25	238.84	59.34

-1	-7	8	5271.77	5343.88	148.32

1	-7	8	1158.67	1002.63	96.13

3	-7	8	1147.01	1211.84	103.54

5	-7	8	22.46	-234.71	317.67

7	-7	8	0.15	-338.19	338.19

9	-7	8	2451.28	2222.11	199.99

-14	-6	8	230.90	126.68	136.93

-12	-6	8	328.03	356.72	102.72

-10	-6	8	710.28	907.18	105.10

-8	-6	8	1265.39	1297.81	111.56

-6	-6	8	5024.72	5341.10	112.26

-4	-6	8	856.46	812.72	76.62

-2	-6	8	13633.73	13626.22	289.22

0	-6	8	793.74	900.74	80.62

2	-6	8	405.86	453.00	83.93

4	-6	8	719.72	809.66	101.70

6	-6	8	7864.62	7738.81	221.23

8	-6	8	950.67	775.00	140.57

10	-6	8	3821.46	4248.11	228.06

-13	-5	8	290.34	144.45	134.67

-11	-5	8	2138.35	1994.06	155.27

-9	-5	8	658.15	607.48	97.11

-7	-5	8	15761.89	15699.34	338.96

-5	-5	8	90.15	76.75	58.92

-3	-5	8	595.44	488.93	65.72

-1	-5	8	13909.98	15137.67	327.13

1	-5	8	24289.02	24787.18	507.31

3	-5	8	52502.22	54970.37	1035.37

5	-5	8	55.53	188.75	84.42

7	-5	8	6280.14	6006.51	215.14

9	-5	8	1447.91	1608.09	147.00

11	-5	8	3140.79	2532.70	224.86

-14	-4	8	6963.26	6600.55	289.47

-12	-4	8	1233.44	1367.33	146.94

-10	-4	8	4299.47	4557.35	191.22

-8	-4	8	32088.13	34498.17	678.43

-6	-4	8	45608.22	47057.91	910.85

-4	-4	8	36030.43	37243.05	520.92

-2	-4	8	28342.43	28724.03	638.37

0	-4	8	112531.36	127842.02	2081.96

2	-4	8	39424.59	40895.29	807.64

4	-4	8	12631.88	12664.66	264.95

6	-4	8	1202.48	1508.59	124.12

8	-4	8	8480.64	8856.13	275.25

10	-4	8	13155.62	12811.60	372.54

-13	-3	8	29.01	-221.00	366.72

-11	-3	8	1879.19	2068.36	161.49

-9	-3	8	9964.52	10554.91	262.92

-7	-3	8	6564.71	6850.65	184.15

-5	-3	8	12594.06	13147.47	281.25

-3	-3	8	6509.26	6575.15	96.53

-1	-3	8	426.35	531.53	53.12

1	-3	8	33.76	0.00	110.08

3	-3	8	2599.20	2407.03	114.39

5	-3	8	2309.61	2403.55	139.43

7	-3	8	1939.27	1548.21	139.78

11	-3	8	1471.55	1358.74	183.00

-14	-2	8	438.48	87.98	148.97

-12	-2	8	2918.35	3333.23	189.34

-10	-2	8	1088.34	1275.11	117.78

-8	-2	8	7.03	-27.42	82.12

-6	-2	8	135.12	193.65	60.48

-4	-2	8	3162.71	3300.52	108.97

-2	-2	8	788.52	794.33	63.51

0	-2	8	19564.60	20319.34	423.07

2	-2	8	1633.25	1807.40	87.15

4	-2	8	2460.12	2386.27	125.20

6	-2	8	840.83	820.34	111.44

8	-2	8	250.26	342.96	94.72

10	-2	8	3253.28	2878.36	198.02

-13	-1	8	442.64	224.41	405.27

-11	-1	8	2602.65	3078.87	189.26

-9	-1	8	1079.27	972.02	110.93

-7	-1	8	2585.44	2668.68	123.51

-5	-1	8	12090.17	12979.80	259.36

-3	-1	8	578.44	743.54	57.72

-1	-1	8	430.61	438.51	50.84

1	-1	8	11358.69	11770.77	257.64

3	-1	8	958.27	945.60	80.08

5	-1	8	377.01	590.97	88.49

7	-1	8	416.42	489.23	94.76

9	-1	8	1425.76	1638.88	146.43

11	-1	8	496.28	331.80	132.43

-14	0	8	1484.64	1890.90	202.45

-12	0	8	10365.74	10730.80	319.65

-10	0	8	1355.90	1040.39	125.28

-8	0	8	29572.26	30744.82	656.32

-6	0	8	4887.37	4490.24	160.23

-4	0	8	6469.03	6681.94	151.42

-2	0	8	168.91	163.82	54.78

0	0	8	1778.42	1867.82	61.20

2	0	8	14436.83	13685.57	271.79

4	0	8	2259.28	1948.77	116.51

6	0	8	14571.61	14107.51	305.87

8	0	8	748.49	996.89	114.25

10	0	8	51.69	-331.95	331.95

-13	1	8	2680.03	2741.73	214.39

-11	1	8	182.69	-193.64	321.20

-9	1	8	6782.48	7360.17	213.21

-7	1	8	3208.42	3622.08	156.44

-5	1	8	704.92	163.26	257.75

-3	1	8	29974.00	29106.54	660.74

-1	1	8	31281.39	30053.44	650.87

1	1	8	8801.41	8591.27	203.44

3	1	8	13.15	14.52	70.72

5	1	8	13.30	0.00	233.83

7	1	8	3272.91	3086.88	158.58

9	1	8	757.19	350.58	133.66

11	1	8	5586.27	6019.50	274.31

-12	2	8	2276.33	2764.25	194.77

-10	2	8	8408.03	8830.73	281.03

-8	2	8	1423.86	1891.36	123.61

-6	2	8	8357.55	8932.31	232.07

-4	2	8	4497.18	4101.24	150.26

-2	2	8	6409.63	6520.01	153.00

0	2	8	4667.08	4402.29	134.24

2	2	8	757.45	672.99	54.36

4	2	8	20855.19	21006.73	447.19

6	2	8	415.76	409.31	87.91

8	2	8	675.20	953.07	126.22

10	2	8	561.61	410.97	121.04

-13	3	8	4.47	0.00	440.28

-11	3	8	1.11	-422.02	422.02

-9	3	8	1449.10	1270.32	126.44

-7	3	8	3957.03	4150.71	184.84

-5	3	8	144.59	-189.61	256.74

-3	3	8	235.41	213.88	83.89

-1	3	8	1851.21	1817.36	108.95

1	3	8	1284.41	1346.22	97.31

3	3	8	0.25	-175.08	175.08

5	3	8	3782.75	3708.13	160.57

7	3	8	720.95	-89.67	341.01

9	3	8	595.78	386.79	147.31

-12	4	8	694.95	401.37	167.89

-10	4	8	238.36	73.43	131.23

-8	4	8	414.85	728.17	107.32

-6	4	8	3.80	-146.79	275.46

-4	4	8	1860.52	1858.46	131.81

-2	4	8	1887.47	2032.49	114.08

0	4	8	642.93	577.69	90.84

2	4	8	1657.99	1719.73	119.71

4	4	8	277.50	276.65	62.94

6	4	8	816.53	932.43	108.55

8	4	8	104.79	-206.52	343.40

10	4	8	5093.69	5325.33	234.34

-11	5	8	6.13	-118.56	277.74

-9	5	8	27.50	-14.52	121.48

-7	5	8	947.98	902.00	118.88

-5	5	8	104.52	47.60	88.42

-3	5	8	140.48	69.39	213.94

-1	5	8	113.78	96.01	86.14

1	5	8	337.00	436.71	91.33

3	5	8	936.56	992.66	101.17

5	5	8	9.41	-73.13	98.95

7	5	8	10272.98	10437.61	318.54

9	5	8	3266.77	3669.19	210.61

-8	6	8	2177.07	2662.21	174.15

-6	6	8	487.69	464.26	116.47

-4	6	8	6117.50	5946.28	199.56

-2	6	8	1636.51	1711.76	127.68

0	6	8	27.41	151.64	238.97

2	6	8	341.63	0.00	239.15

4	6	8	639.51	801.22	106.23

6	6	8	1755.63	1774.61	107.86

8	6	8	1171.96	1018.54	151.47

-9	7	8	343.03	83.13	156.94

-7	7	8	405.70	700.65	129.00

-5	7	8	2121.52	1963.21	167.29

-3	7	8	12.25	-85.49	249.80

-1	7	8	1553.34	1244.85	126.48

1	7	8	4.21	159.69	81.55

3	7	8	1583.10	1078.82	140.21

5	7	8	7277.51	6987.65	272.64

7	7	8	5405.05	5326.57	176.59

-8	8	8	2144.30	2374.50	191.27

-6	8	8	839.26	710.14	151.96

-4	8	8	1710.37	1701.43	159.11

-2	8	8	17189.29	17535.41	370.03

0	8	8	1786.45	1801.45	155.15

2	8	8	9080.46	9139.73	297.57

4	8	8	7564.94	7884.35	282.00

6	8	8	7460.46	8181.61	292.73

-7	9	8	481.01	886.38	139.28

-5	9	8	20625.49	20718.25	452.57

-3	9	8	7071.87	7277.46	267.25

-1	9	8	4901.73	5024.65	223.50

1	9	8	6786.23	7314.68	262.49

5	9	8	6703.38	6481.90	265.13

-6	10	8	423.58	469.77	160.38

-4	10	8	112.81	-67.76	138.61

-2	10	8	1908.33	1589.94	184.90

0	10	8	7921.90	8593.70	294.77

4	10	8	1633.69	1255.60	171.05

-3	11	8	4558.60	4389.04	250.77

-1	11	8	400.07	244.56	441.75

1	11	8	493.73	688.61	154.70

-3	-15	9	1139.20	1425.80	157.17

-1	-15	9	19.65	86.30	122.62

1	-15	9	865.15	932.24	150.80

-8	-14	9	539.59	611.97	158.13

-6	-14	9	910.47	694.84	134.26

-4	-14	9	2363.01	1986.81	187.36

-2	-14	9	9.26	-220.99	366.71

0	-14	9	268.41	210.61	108.98

2	-14	9	648.06	-474.83	475.08

-7	-13	9	86.23	79.05	102.10

-5	-13	9	1736.99	2054.21	175.13

-3	-13	9	23.57	-265.77	265.77

-1	-13	9	5134.85	5464.87	235.14

1	-13	9	1312.28	1458.03	146.38

3	-13	9	5696.78	5601.34	267.55

5	-13	9	6362.69	6908.93	283.33

-10	-12	9	588.75	727.50	119.90

-6	-12	9	1750.16	1843.20	155.69

-4	-12	9	952.93	1087.82	135.44

-2	-12	9	1530.31	1647.56	158.50

0	-12	9	233.27	-13.72	118.11

2	-12	9	650.92	889.19	134.77

4	-12	9	2697.04	2752.76	200.10

6	-12	9	159.20	0.00	375.94

-11	-11	9	1916.36	1804.38	132.67

-7	-11	9	4753.96	4755.36	208.54

-5	-11	9	3604.16	3580.50	166.72

-3	-11	9	2299.36	2367.45	146.77

-1	-11	9	11.76	-83.07	242.95

1	-11	9	139.77	77.45	79.30

3	-11	9	150.68	110.53	127.22

5	-11	9	1142.42	1417.87	155.48

7	-11	9	50.56	-330.81	330.81

-12	-10	9	232.22	0.00	373.14

-10	-10	9	1840.50	2019.31	118.75

-8	-10	9	1.69	-278.25	340.47

-6	-10	9	1508.92	1297.34	130.48

-4	-10	9	1904.83	2530.26	129.48

-2	-10	9	2197.04	2474.64	136.45

0	-10	9	4.29	-58.07	84.41

2	-10	9	766.47	782.08	110.26

4	-10	9	5097.57	4643.83	213.88

6	-10	9	11.23	-391.81	391.81

8	-10	9	2404.02	2090.19	194.77

-11	-9	9	60.06	-288.04	288.04

-9	-9	9	377.15	269.59	79.62

-7	-9	9	1078.10	1034.94	108.63

-5	-9	9	227.31	123.47	97.58

-3	-9	9	2410.40	2570.02	137.14

-1	-9	9	2156.28	1831.98	131.32

1	-9	9	9125.12	9704.13	257.10

3	-9	9	3625.38	3793.06	176.54

5	-9	9	6275.36	6363.51	247.93

7	-9	9	1416.57	1484.13	174.43

-12	-8	9	4569.92	4780.60	229.00

-10	-8	9	629.17	698.58	119.92

-8	-8	9	3999.88	3696.61	121.48

-6	-8	9	25528.35	24926.89	610.07

-4	-8	9	34582.89	35662.60	862.22

-2	-8	9	36397.50	41595.49	892.29

0	-8	9	12578.96	12934.22	279.25

2	-8	9	20973.71	21897.96	453.92

4	-8	9	26589.36	27643.30	594.76

6	-8	9	2008.21	2324.59	167.24

8	-8	9	3063.11	3066.91	202.52

-13	-7	9	452.44	258.31	128.43

-11	-7	9	3371.18	3242.94	202.15

-9	-7	9	3686.15	4007.04	167.92

-7	-7	9	12380.22	12444.86	449.91

-5	-7	9	32356.41	34779.48	683.55

-3	-7	9	6982.93	7122.23	187.28

-1	-7	9	3279.04	3510.35	135.28

1	-7	9	6117.41	6356.90	195.96

3	-7	9	460.03	-278.06	278.06

5	-7	9	1717.60	1851.78	137.41

7	-7	9	2183.50	1765.42	178.74

9	-7	9	6485.73	6569.71	281.18

-12	-6	9	1239.88	884.54	164.09

-10	-6	9	1268.75	1115.33	125.25

-8	-6	9	4073.45	4534.72	176.25

-6	-6	9	52.46	58.10	51.91

-4	-6	9	12315.70	13240.79	293.54

-2	-6	9	1344.08	1183.15	90.48

0	-6	9	3661.99	3906.63	144.69

2	-6	9	3840.52	3948.74	152.14

6	-6	9	316.91	325.26	95.88

8	-6	9	2.61	-44.36	104.94

10	-6	9	1743.43	1261.49	196.83

-13	-5	9	2767.90	3048.04	199.53

-11	-5	9	562.09	692.83	125.62

-9	-5	9	1148.59	1095.01	110.37

-7	-5	9	18765.28	17921.69	391.14

-5	-5	9	437.05	53.56	183.13

-3	-5	9	1225.30	1305.93	84.16

-1	-5	9	4908.70	4741.73	133.19

1	-5	9	21337.91	22069.51	503.85

3	-5	9	3102.70	3116.52	146.65

5	-5	9	588.68	75.92	298.69

7	-5	9	895.29	459.00	136.00

9	-5	9	4.80	-303.97	303.97

-14	-4	9	15648.02	16039.68	431.32

-12	-4	9	518.99	103.35	365.95

-10	-4	9	12231.01	12425.73	284.17

-8	-4	9	15336.88	16845.12	312.66

-6	-4	9	189.17	-116.20	163.77

-4	-4	9	26271.65	26704.49	380.44

-2	-4	9	24837.98	27809.04	642.71

0	-4	9	24209.32	24009.38	503.76

2	-4	9	1235.86	1317.79	103.60

4	-4	9	20.28	0.00	229.84

6	-4	9	9451.95	9622.43	241.84

8	-4	9	687.28	888.46	130.22

10	-4	9	1679.18	1513.86	180.22

-13	-3	9	511.53	632.95	139.29

-11	-3	9	4961.52	4585.76	220.17

-9	-3	9	8069.80	8145.03	221.47

-7	-3	9	7474.81	7961.90	221.66

-5	-3	9	5885.85	5793.62	153.82

-3	-3	9	102.44	-264.71	264.71

-1	-3	9	5973.17	5746.09	138.98

1	-3	9	211.10	102.50	161.50

3	-3	9	23598.33	25097.74	476.59

5	-3	9	9304.21	9328.52	247.96

7	-3	9	234.49	54.07	81.60

-14	-2	9	503.75	794.37	144.42

-12	-2	9	4760.46	5287.46	243.00

-10	-2	9	3445.34	3368.25	167.82

-8	-2	9	4511.11	4933.69	179.39

-6	-2	9	9048.57	9903.02	212.34

-4	-2	9	793.87	650.89	72.04

-2	-2	9	3874.41	4074.50	87.20

0	-2	9	403.52	-146.98	232.99

2	-2	9	5437.47	5478.85	152.99

4	-2	9	4393.99	4419.94	168.47

6	-2	9	1688.94	1864.85	132.27

8	-2	9	2434.49	2379.35	163.95

10	-2	9	743.65	725.30	154.77

-13	-1	9	465.30	347.12	549.13

-11	-1	9	352.91	409.22	120.42

-9	-1	9	398.04	515.05	82.20

-7	-1	9	2748.57	2883.33	140.17

-5	-1	9	4896.24	5467.49	161.42

-3	-1	9	1601.39	1789.18	91.15

-1	-1	9	971.98	1044.98	70.30

1	-1	9	36.67	116.15	60.46

3	-1	9	302.60	500.47	73.63

5	-1	9	2617.96	2700.03	141.78

7	-1	9	1015.09	652.34	133.18

9	-1	9	2998.20	2826.08	196.22

-12	0	9	65.85	-339.94	339.94

-10	0	9	688.56	672.86	121.09

-8	0	9	3110.47	2900.53	163.21

-6	0	9	1781.57	1580.45	115.77

-4	0	9	2.38	-220.71	220.71

-2	0	9	319.64	305.18	65.65

0	0	9	1328.28	1300.93	61.35

2	0	9	8519.49	8198.96	199.23

4	0	9	813.18	857.54	98.87

6	0	9	1610.99	1875.75	116.78

8	0	9	404.29	196.15	352.75

10	0	9	1364.49	1635.88	174.40

-13	1	9	444.49	542.44	148.97

-11	1	9	1.87	-118.62	118.62

-9	1	9	2697.39	3080.37	159.52

-7	1	9	2.34	0.00	270.89

-5	1	9	927.19	943.66	91.48

-3	1	9	1536.72	1682.85	93.39

-1	1	9	1465.08	1350.47	92.23

1	1	9	162.07	98.91	99.93

3	1	9	2674.13	2343.50	133.83

5	1	9	1132.82	1459.78	104.08

7	1	9	3691.79	3653.66	186.26

9	1	9	3665.46	3934.41	222.31

-12	2	9	32.09	-130.61	130.61

-10	2	9	1640.13	1699.59	150.51

-8	2	9	320.50	160.62	321.32

-6	2	9	1906.85	2198.78	132.38

-4	2	9	6575.60	6833.22	184.05

-2	2	9	2549.06	2563.27	121.22

0	2	9	784.05	664.45	86.88

2	2	9	1232.03	1161.25	78.93

4	2	9	660.08	-71.90	349.60

6	2	9	81.48	-289.77	289.77

8	2	9	502.35	558.69	120.46

10	2	9	1173.56	1308.67	184.62

-11	3	9	638.93	599.20	162.17

-9	3	9	1937.96	1578.48	159.78

-7	3	9	436.12	523.97	85.06

-5	3	9	949.70	715.50	108.62

-3	3	9	216.31	63.75	225.40

-1	3	9	445.70	62.18	288.92

1	3	9	367.39	473.89	84.49

3	3	9	860.19	887.62	67.19

5	3	9	3489.54	2957.53	160.38

7	3	9	9018.14	8662.02	285.27

9	3	9	5497.59	5220.58	246.10

-12	4	9	4073.60	4131.58	257.44

-10	4	9	28.02	-133.46	133.46

-8	4	9	13578.20	13043.96	335.70

-6	4	9	43.04	129.06	84.98

-2	4	9	7556.43	7071.52	213.92

0	4	9	9789.64	9320.75	247.22

2	4	9	20282.60	20671.46	433.02

4	4	9	2971.74	2905.01	101.53

6	4	9	9501.51	10020.59	298.43

8	4	9	3785.00	4192.69	214.31

-11	5	9	17520.63	18776.60	463.48

-9	5	9	10918.88	10244.15	322.85

-7	5	9	1092.32	1004.08	140.63

-5	5	9	16023.08	16865.99	386.50

-3	5	9	6784.02	7224.61	207.47

-1	5	9	61222.62	62713.64	1216.56

1	5	9	8255.12	7996.03	226.19

3	5	9	5531.49	5490.32	199.22

5	5	9	3576.07	3688.44	137.33

7	5	9	2110.65	2052.35	161.50

9	5	9	2448.10	2764.47	211.98

-8	6	9	10104.75	10296.76	329.31

-6	6	9	56.11	-283.93	306.29

-4	6	9	4525.16	4543.39	185.49

-2	6	9	3216.63	3388.00	160.86

2	6	9	637.62	734.18	104.51

4	6	9	1462.31	1423.09	146.45

6	6	9	1282.83	1099.54	107.67

8	6	9	1012.55	1473.11	150.28

-9	7	9	318.85	280.03	140.95

-7	7	9	0.09	279.06	128.32

-5	7	9	39.71	-296.02	319.40

-3	7	9	4089.10	4448.91	203.66

-1	7	9	9533.01	9832.70	277.06

1	7	9	931.71	1103.12	128.00

3	7	9	30.74	239.55	90.68

5	7	9	1976.31	1780.54	177.49

7	7	9	291.94	563.27	119.26

-8	8	9	1376.08	1442.58	186.40

-6	8	9	391.72	336.58	137.55

-4	8	9	1617.65	1316.54	159.07

-2	8	9	165.08	158.13	126.08

0	8	9	356.07	372.89	111.86

2	8	9	316.91	-369.22	369.22

4	8	9	7561.34	8640.44	290.53

-5	9	9	30.05	0.00	290.30

-3	9	9	4580.30	5270.04	249.16

-1	9	9	30.75	-387.83	387.83

1	9	9	2939.95	2804.31	190.44

3	9	9	150.18	116.17	138.62

5	9	9	92.87	-35.49	137.47

-4	10	9	2512.72	2395.34	216.59

-2	10	9	500.67	582.87	138.14

0	10	9	4417.92	4856.21	251.31

2	10	9	763.19	791.53	150.78

-5	-15	10	3148.23	3549.32	223.73

-3	-15	10	1120.69	1365.92	154.88

-1	-15	10	6.78	-246.80	276.03

-8	-14	10	1363.48	1388.33	169.24

-6	-14	10	764.77	235.85	514.02

-4	-14	10	733.90	620.30	145.06

-2	-14	10	686.49	502.34	131.92

0	-14	10	4141.99	4568.94	229.95

2	-14	10	22.98	156.47	122.62

-7	-13	10	4338.14	4526.33	230.05

-5	-13	10	239.97	365.53	123.82

-3	-13	10	2343.00	2318.50	162.74

1	-13	10	1053.58	1145.25	149.16

3	-13	10	105.50	351.72	121.50

-10	-12	10	1554.41	1216.59	160.15

-8	-12	10	876.47	960.63	131.40

-6	-12	10	602.32	605.65	111.92

-4	-12	10	7780.20	7162.18	255.63

-2	-12	10	23472.40	22421.61	522.86

0	-12	10	7122.60	6645.68	251.20

2	-12	10	3671.14	4046.43	203.39

4	-12	10	2631.32	2774.86	200.05

-11	-11	10	4033.15	3588.08	160.93

-9	-11	10	4301.80	4425.10	219.15

-7	-11	10	5233.31	5197.21	222.55

-5	-11	10	18322.52	19901.40	396.58

-3	-11	10	15904.63	17273.13	386.04

-1	-11	10	7163.41	6773.24	230.00

1	-11	10	2556.67	2424.84	173.76

3	-11	10	3271.06	3368.86	205.55

5	-11	10	3731.20	3788.23	213.12

-12	-10	10	5106.33	4847.04	255.05

-10	-10	10	31.84	-407.22	407.22

-8	-10	10	4583.09	4884.45	204.42

-6	-10	10	1259.48	1327.25	109.81

-4	-10	10	1557.44	1607.57	123.06

-2	-10	10	457.04	79.12	280.32

0	-10	10	1494.83	1519.08	121.32

2	-10	10	1803.89	2045.41	143.14

4	-10	10	1458.16	1782.18	155.59

-11	-9	10	1119.56	826.09	147.46

-9	-9	10	3049.97	2972.16	149.50

-7	-9	10	9588.60	9328.28	256.92

-5	-9	10	1491.90	1366.29	124.20

-3	-9	10	10170.89	9781.56	255.41

-1	-9	10	2698.09	2513.55	152.70

1	-9	10	15.85	88.72	82.70

3	-9	10	51.49	-175.04	246.97

5	-9	10	926.30	770.10	143.99

7	-9	10	7283.07	7923.41	302.46

-12	-8	10	454.74	230.87	365.31

-10	-8	10	22997.00	23033.96	474.71

-8	-8	10	612.70	685.09	79.74

-6	-8	10	13401.44	13408.02	284.30

-4	-8	10	4145.94	4462.40	173.47

-2	-8	10	1554.49	1396.88	113.38

0	-8	10	5128.20	4997.51	192.37

2	-8	10	1615.65	1483.30	131.11

4	-8	10	20092.56	21516.45	443.54

6	-8	10	984.70	959.29	149.15

8	-8	10	750.80	978.92	158.77

-13	-7	10	9654.92	9098.46	336.78

-11	-7	10	4504.31	4214.53	225.03

-9	-7	10	514.77	-174.41	326.59

-7	-7	10	4642.73	4819.92	122.91

-5	-7	10	464.06	577.37	85.65

-3	-7	10	16524.21	17371.29	372.10

-1	-7	10	65.29	62.92	77.00

1	-7	10	9208.13	9361.76	243.43

3	-7	10	5843.85	5896.31	191.41

5	-7	10	679.05	380.44	114.23

9	-7	10	3616.92	4376.68	238.85

-12	-6	10	3511.22	3089.38	209.03

-10	-6	10	1212.52	1344.78	142.38

-8	-6	10	1931.75	2065.28	131.20

-6	-6	10	2510.23	2424.75	97.16

-4	-6	10	7.99	-215.58	215.58

-2	-6	10	298.58	139.65	75.91

0	-6	10	1.37	122.59	193.33

2	-6	10	2891.27	3181.15	148.24

4	-6	10	1445.31	1350.71	125.32

6	-6	10	1245.44	1314.94	122.94

8	-6	10	812.62	854.68	145.09

-13	-5	10	1661.28	1703.97	173.93

-11	-5	10	1019.55	1128.32	145.17

-9	-5	10	578.25	431.26	98.79

-7	-5	10	2155.94	2033.03	123.86

-5	-5	10	3132.45	3367.69	98.23

-3	-5	10	236.15	205.81	81.61

-1	-5	10	218.34	113.79	227.12

1	-5	10	2521.72	2609.46	128.06

3	-5	10	1524.80	1640.37	118.51

5	-5	10	10.97	-201.32	201.32

7	-5	10	599.07	870.53	106.78

9	-5	10	4089.25	4055.36	216.12

-12	-4	10	23.45	183.09	108.93

-10	-4	10	225.21	-177.52	331.51

-8	-4	10	5800.67	5875.83	204.73

-6	-4	10	769.70	981.97	96.58

-4	-4	10	2.78	28.45	67.16

-2	-4	10	117.29	176.69	60.47

0	-4	10	2620.97	2949.29	124.13

2	-4	10	4685.93	4974.89	174.42

4	-4	10	4489.89	4539.47	182.20

6	-4	10	7935.43	9006.84	246.05

8	-4	10	15.66	165.34	100.38

10	-4	10	1149.53	1197.84	153.74

-13	-3	10	484.42	996.19	142.71

-11	-3	10	95.26	195.22	97.54

-9	-3	10	875.65	767.76	110.29

-7	-3	10	6385.24	6718.58	204.03

-5	-3	10	566.61	675.34	80.54

-3	-3	10	57.61	-11.22	57.83

-1	-3	10	889.74	1011.68	75.48

1	-3	10	4073.56	3874.74	147.12

3	-3	10	351.01	0.00	303.68

5	-3	10	3408.28	3611.37	154.07

7	-3	10	1879.98	1970.15	156.32

9	-3	10	1049.83	1239.75	151.44

-12	-2	10	566.24	754.15	128.46

-10	-2	10	8.37	216.15	87.83

-8	-2	10	3621.32	3931.46	166.84

-6	-2	10	1996.17	2226.64	131.87

-4	-2	10	43.12	190.36	67.30

-2	-2	10	15532.08	14747.98	221.86

0	-2	10	336.43	-111.41	208.37

2	-2	10	1179.49	1209.67	104.70

4	-2	10	717.57	820.09	115.41

6	-2	10	3804.50	3674.95	171.97

8	-2	10	30.08	14.52	112.36

10	-2	10	144.70	71.80	137.48

-11	-1	10	2101.30	2239.77	181.00

-9	-1	10	729.36	1108.40	105.68

-7	-1	10	3556.09	3764.50	166.30

-5	-1	10	5440.58	5029.61	163.24

-3	-1	10	1778.30	1350.69	106.63

-1	-1	10	152.04	78.91	235.96

1	-1	10	2319.41	2350.20	117.10

3	-1	10	111.83	200.88	82.15

5	-1	10	1427.55	1334.43	110.44

7	-1	10	5658.51	5680.00	229.70

9	-1	10	5832.99	5810.00	268.77

-12	0	10	58.25	175.84	129.47

-8	0	10	4145.24	4004.39	173.34

-6	0	10	710.98	838.72	107.41

-4	0	10	3041.49	3107.84	134.58

-2	0	10	1031.93	1086.40	101.24

0	0	10	6202.56	6277.01	125.95

2	0	10	13103.46	12871.38	294.38

4	0	10	15193.15	15040.24	313.87

6	0	10	6035.97	6042.80	206.31

8	0	10	338.48	813.54	124.98

10	0	10	5441.75	5355.90	273.64

-13	1	10	1871.99	1834.80	191.15

-11	1	10	5023.00	5259.52	241.95

-9	1	10	1124.43	1445.64	121.20

-7	1	10	39949.81	42576.42	837.11

-5	1	10	9297.13	9712.58	245.28

-3	1	10	11538.17	11144.17	231.15

-1	1	10	32853.20	31711.23	632.03

1	1	10	40521.21	39796.45	809.71

3	1	10	34681.34	33155.08	869.15

5	1	10	56.19	-166.17	275.49

7	1	10	7097.16	7607.11	271.41

9	1	10	2135.23	2106.40	183.25

-12	2	10	229.78	-435.90	435.90

-10	2	10	2032.61	1810.94	165.51

-8	2	10	10352.15	10385.42	266.02

-6	2	10	14053.22	13940.09	314.17

-4	2	10	9027.24	9528.64	247.39

-2	2	10	5009.23	5445.97	185.49

0	2	10	14821.44	13805.06	285.42

2	2	10	36.44	-70.98	146.80

4	2	10	355.11	392.30	89.61

8	2	10	1625.54	1763.07	159.05

-11	3	10	577.51	677.44	145.59

-9	3	10	1208.76	1376.98	156.09

-7	3	10	1755.57	1595.13	140.85

-5	3	10	10.85	0.00	228.13

-3	3	10	24.52	-93.54	93.54

-1	3	10	11907.07	11875.28	280.14

1	3	10	3946.23	3699.64	166.42

3	3	10	4273.45	4476.97	125.64

5	3	10	365.97	314.80	101.59

7	3	10	24.27	-30.65	100.38

9	3	10	985.93	968.01	167.41

-10	4	10	226.90	-437.05	437.05

-8	4	10	688.14	871.50	138.21

-6	4	10	480.45	0.00	334.56

-4	4	10	8716.22	9185.34	238.57

-2	4	10	417.86	611.16	90.20

0	4	10	622.30	714.84	101.09

2	4	10	242.74	82.31	253.36

4	4	10	1288.17	1194.14	102.42

6	4	10	189.09	88.75	108.97

8	4	10	1322.81	1106.93	168.66

-7	5	10	1722.49	1731.36	163.69

-5	5	10	1381.25	1389.82	141.29

-3	5	10	1610.85	1768.72	128.22

-1	5	10	47.53	31.46	87.27

1	5	10	6270.19	7013.17	224.96

3	5	10	1162.31	1242.75	126.93

5	5	10	513.27	117.77	128.54

7	5	10	18.30	0.00	109.50

-8	6	10	1220.41	1178.73	168.07

-6	6	10	13444.50	14125.90	372.64

-4	6	10	131.91	175.07	107.25

-2	6	10	693.10	545.23	121.09

0	6	10	593.95	300.42	125.63

2	6	10	643.95	849.63	111.93

4	6	10	2449.05	2292.21	177.10

6	6	10	2314.03	2530.22	132.68

-7	7	10	4681.65	4186.39	254.36

-5	7	10	189.32	0.00	259.59

-3	7	10	10249.81	10175.95	313.86

-1	7	10	2793.23	3298.44	180.12

1	7	10	4797.90	5247.71	230.37

3	7	10	271.07	108.13	332.10

5	7	10	2828.07	2648.44	209.87

-6	8	10	522.76	997.06	131.87

-4	8	10	1789.52	1911.72	179.70

-2	8	10	903.32	729.61	158.83

0	8	10	537.26	466.67	142.73

2	8	10	113.42	322.68	102.11

4	8	10	2491.95	3008.83	199.98

-5	9	10	0.15	-137.44	137.44

-3	9	10	400.29	447.97	150.10

-1	9	10	182.84	501.84	129.50

1	9	10	235.54	782.68	120.39

3	9	10	44.23	125.02	384.42

-3	-15	11	5469.23	5348.79	256.95

-4	-14	11	4255.45	4541.33	236.31

-2	-14	11	954.25	729.64	144.55

0	-14	11	385.92	204.20	138.11

2	-14	11	1477.39	1333.63	185.29

-7	-13	11	1885.06	2001.82	179.16

-3	-13	11	3648.64	3306.56	220.02

-1	-13	11	3071.54	3093.31	207.71

1	-13	11	4265.26	4295.50	230.02

3	-13	11	3879.74	3726.64	229.79

-10	-12	11	5879.01	5190.76	264.07

-6	-12	11	3370.02	3501.54	209.58

-4	-12	11	2829.30	2660.96	180.13

-2	-12	11	10462.20	10538.85	312.88

0	-12	11	764.65	233.45	148.51

2	-12	11	217.16	15.33	127.23

4	-12	11	6250.30	5414.11	267.19

-11	-11	11	6240.79	5757.36	467.30

-9	-11	11	6645.59	6657.23	264.02

-7	-11	11	1232.49	1486.99	134.93

-5	-11	11	2664.90	2414.73	166.33

-3	-11	11	5393.74	5428.65	223.87

-1	-11	11	2436.21	2577.47	165.69

1	-11	11	14332.52	14429.32	364.12

3	-11	11	627.43	881.84	116.49

5	-11	11	3329.39	3144.40	213.50

-10	-10	11	176.37	216.79	92.23

-8	-10	11	378.39	383.40	119.29

-6	-10	11	1.02	154.85	89.54

-2	-10	11	705.04	913.65	93.68

0	-10	11	843.96	968.04	104.56

2	-10	11	1157.71	1184.49	141.21

4	-10	11	19.17	0.00	314.82

6	-10	11	297.56	-240.48	495.30

-11	-9	11	111.95	-342.85	419.83

-9	-9	11	310.79	665.22	127.90

-7	-9	11	957.44	88.91	381.20

-5	-9	11	1.46	0.00	199.04

-3	-9	11	522.57	789.76	97.64

-1	-9	11	1107.23	917.80	108.64

1	-9	11	2401.80	2621.77	142.21

3	-9	11	23.28	-92.76	270.91

5	-9	11	343.56	271.99	119.85

7	-9	11	2760.45	2812.49	212.12

-12	-8	11	3571.20	3023.19	226.23

-10	-8	11	1026.95	998.16	128.02

-8	-8	11	1075.54	1044.15	86.90

-6	-8	11	1054.20	1055.12	100.05

-4	-8	11	2833.82	2865.15	155.62

-2	-8	11	568.71	756.78	90.23

0	-8	11	410.52	-326.54	326.54

2	-8	11	4837.44	4818.62	186.25

4	-8	11	7528.71	7734.50	254.97

6	-8	11	6331.59	6208.58	269.11

8	-8	11	753.92	885.20	163.34

-13	-7	11	772.54	632.43	155.92

-11	-7	11	353.44	259.89	142.11

-9	-7	11	41.18	144.38	92.97

-7	-7	11	4297.50	4102.30	123.06

-5	-7	11	107.72	-256.70	256.70

-3	-7	11	572.79	528.25	89.67

-1	-7	11	5578.32	5958.85	196.65

1	-7	11	161.27	-221.08	239.05

3	-7	11	738.91	603.50	101.69

5	-7	11	157.59	96.01	111.25

7	-7	11	2731.56	2682.32	194.37

-12	-6	11	1110.66	1119.47	165.18

-10	-6	11	610.63	193.01	304.93

-8	-6	11	3270.93	3252.77	159.73

-6	-6	11	65.83	52.01	76.24

-4	-6	11	2711.16	2821.72	153.92

-2	-6	11	1144.85	1077.57	100.68

0	-6	11	55.51	38.72	84.42

4	-6	11	8604.58	8503.69	248.22

6	-6	11	513.28	299.54	127.31

8	-6	11	2319.36	2359.09	190.76

-13	-5	11	478.16	578.81	143.85

-11	-5	11	2320.44	1786.03	167.89

-9	-5	11	732.10	673.74	111.96

-7	-5	11	6420.15	6146.08	202.70

-5	-5	11	4686.30	4636.89	121.59

-3	-5	11	670.91	808.81	91.99

-1	-5	11	777.45	876.12	85.73

1	-5	11	190.98	135.56	89.01

3	-5	11	2298.34	2336.42	141.07

5	-5	11	587.13	510.39	104.50

7	-5	11	856.73	0.00	365.63

9	-5	11	3356.53	3066.23	230.13

-12	-4	11	267.39	79.08	119.26

-10	-4	11	1518.58	1424.93	140.75

-8	-4	11	1109.67	1308.36	120.08

-6	-4	11	492.23	137.28	247.25

-4	-4	11	694.74	790.99	70.88

-2	-4	11	234.29	274.40	82.75

0	-4	11	1650.15	1634.02	119.72

2	-4	11	324.64	408.44	89.61

4	-4	11	16839.09	17375.08	357.16

6	-4	11	3906.95	3953.90	189.76

8	-4	11	2897.21	2640.95	196.72

-13	-3	11	12033.39	12808.80	373.25

-11	-3	11	2171.43	2231.08	183.88

-7	-3	11	3373.86	3574.79	157.55

-5	-3	11	15488.29	15187.98	316.22

-3	-3	11	41128.69	42810.31	645.28

-1	-3	11	3878.30	3863.85	144.10

1	-3	11	29029.67	29566.52	646.31

3	-3	11	17338.51	17593.82	364.77

5	-3	11	14879.70	14268.95	337.52

7	-3	11	1494.33	1307.34	154.45

-12	-2	11	5682.82	6281.71	250.84

-10	-2	11	2731.05	2861.99	178.40

-8	-2	11	5823.70	5597.79	199.41

-6	-2	11	34249.58	34136.48	715.63

-4	-2	11	33830.76	33923.53	683.64

-2	-2	11	22014.01	21969.28	965.59

0	-2	11	5295.30	5493.12	185.10

2	-2	11	13830.72	13399.00	313.93

4	-2	11	4382.78	4379.46	168.81

6	-2	11	38.84	-94.37	98.10

8	-2	11	5685.14	5476.25	256.61

-13	-1	11	3.57	-125.01	365.57

-11	-1	11	301.42	225.16	128.97

-9	-1	11	3519.18	3496.55	179.31

-7	-1	11	1103.28	1000.32	112.65

-5	-1	11	5.76	-286.30	286.30

-3	-1	11	3237.68	2981.76	150.72

-1	-1	11	277.82	223.02	57.09

1	-1	11	3572.10	3458.74	158.86

3	-1	11	7005.28	7232.01	214.57

5	-1	11	762.15	826.48	117.11

7	-1	11	330.66	531.86	122.70

9	-1	11	986.55	810.46	166.27

-12	0	11	1779.96	2270.07	167.10

-10	0	11	23.52	-28.23	94.10

-8	0	11	236.34	380.08	91.30

-6	0	11	2228.25	1816.46	144.50

-4	0	11	6853.74	6951.00	209.51

-2	0	11	800.82	994.14	96.01

0	0	11	2515.00	2601.89	95.78

2	0	11	2062.89	1821.51	132.41

4	0	11	1462.11	1394.31	123.03

6	0	11	196.36	-265.30	265.30

8	0	11	8.93	-32.26	107.79

-11	1	11	9137.41	9764.22	331.46

-9	1	11	22.04	-338.20	338.20

-7	1	11	10804.98	10371.90	261.76

-5	1	11	6.03	158.08	84.41

-3	1	11	351.80	128.35	92.47

-1	1	11	6.48	-83.27	83.27

1	1	11	4989.45	5149.69	150.84

3	1	11	883.81	990.04	107.44

5	1	11	1338.64	1400.96	142.42

7	1	11	3203.65	3194.85	202.61

9	1	11	667.54	-381.16	466.52

-12	2	11	381.61	216.30	156.37

-10	2	11	2399.41	2023.57	179.36

-8	2	11	2086.83	2210.89	166.70

-6	2	11	4432.96	4554.31	172.25

-4	2	11	2441.77	2042.82	133.09

-2	2	11	12989.07	12193.25	288.89

0	2	11	9798.98	9011.10	251.04

2	2	11	8.92	-29.84	86.69

4	2	11	166.19	292.88	85.01

6	2	11	521.83	648.33	118.18

8	2	11	2266.71	2509.43	190.16

-11	3	11	62.40	-367.01	396.41

-9	3	11	21153.31	22054.92	469.45

-7	3	11	17.36	-186.31	262.92

-5	3	11	10192.45	9795.16	256.70

-3	3	11	734.02	744.91	103.97

-1	3	11	95.86	88.74	77.01

1	3	11	2593.58	2369.17	134.82

3	3	11	1848.01	1886.20	120.86

5	3	11	14758.80	15225.52	375.42

7	3	11	20.28	-115.34	335.35

-10	4	11	282.20	0.00	360.05

-8	4	11	430.09	-420.11	420.11

-6	4	11	518.28	592.65	124.46

-4	4	11	1184.59	1151.53	126.94

-2	4	11	1149.23	1430.47	112.64

0	4	11	230.70	171.88	271.03

2	4	11	4455.41	4958.55	210.18

4	4	11	9.50	50.23	91.49

6	4	11	65.89	337.98	94.68

-9	5	11	655.65	341.59	154.75

-7	5	11	666.15	212.40	383.76

-5	5	11	1004.89	990.09	138.30

-1	5	11	112.53	-91.16	309.75

1	5	11	236.03	148.48	108.98

3	5	11	5.07	-320.51	320.51

5	5	11	1069.82	1274.34	112.20

7	5	11	821.08	563.82	151.36

-8	6	11	15.48	-135.74	135.74

-6	6	11	1958.37	2428.20	177.48

-4	6	11	868.79	658.49	144.54

-2	6	11	174.78	496.20	109.54

0	6	11	1076.34	773.57	148.61

2	6	11	152.23	29.85	111.24

4	6	11	169.45	-226.71	376.52

6	6	11	208.14	587.38	112.96

-7	7	11	67.06	-409.53	409.53

-5	7	11	103.07	325.90	136.33

-3	7	11	54.09	77.44	116.92

-1	7	11	1484.44	1156.77	169.88

1	7	11	0.07	-31.45	114.63

3	7	11	1336.24	1477.33	148.66

5	7	11	310.98	0.00	377.19

-6	8	11	556.08	255.93	155.85

-4	8	11	2117.82	1874.65	199.27

-2	8	11	327.27	0.00	353.81

2	8	11	102.55	190.38	103.24

-1	9	11	1647.89	1871.24	190.49

-6	-14	12	3160.23	2884.19	209.39

-4	-14	12	304.17	103.30	148.36

-2	-14	12	3024.56	2773.37	206.49

0	-14	12	2502.22	2478.77	201.69

-7	-13	12	35.71	-237.94	394.68

-5	-13	12	17.40	-341.98	369.00

-3	-13	12	48.11	159.71	106.09

-1	-13	12	459.34	437.53	130.15

1	-13	12	470.30	-372.74	372.74

-8	-12	12	3708.84	3696.76	211.95

-6	-12	12	499.90	279.34	123.31

-4	-12	12	2307.58	2527.37	171.89

-2	-12	12	178.78	74.23	111.25

0	-12	12	2049.27	1937.96	176.95

2	-12	12	887.58	0.00	486.74

4	-12	12	2386.30	2223.01	186.75

-9	-11	12	1592.11	1707.04	156.75

-7	-11	12	1909.49	1643.59	159.16

-5	-11	12	841.01	943.68	135.97

-3	-11	12	28.72	-303.42	303.42

-1	-11	12	8278.07	8199.07	280.80

1	-11	12	91.55	-204.90	290.34

3	-11	12	7052.65	7088.34	289.09

5	-11	12	3.92	0.00	306.82

-10	-10	12	200.67	197.68	127.80

-8	-10	12	14.72	103.24	264.06

-6	-10	12	3.05	95.17	241.81

-4	-10	12	5793.97	5740.67	233.89

-2	-10	12	805.74	894.41	122.26

0	-10	12	764.89	875.72	112.53

2	-10	12	162.09	42.76	117.52

4	-10	12	2905.60	2730.33	204.19

6	-10	12	675.68	866.50	165.60

-11	-9	12	578.87	-239.00	493.29

-9	-9	12	4952.87	4951.81	165.37

-7	-9	12	2787.53	2535.48	171.54

-5	-9	12	1968.52	2080.29	131.17

-3	-9	12	3051.68	2687.36	149.31

-1	-9	12	20.76	-348.47	348.47

1	-9	12	1919.25	2006.98	153.48

3	-9	12	43.80	-396.85	432.33

5	-9	12	1491.64	1300.70	175.02

-12	-8	12	1824.61	2043.50	182.55

-10	-8	12	17.04	15.32	112.35

-8	-8	12	358.83	309.68	147.26

-6	-8	12	98.30	-232.16	232.16

-4	-8	12	2524.45	2361.68	147.43

-2	-8	12	35.63	117.76	78.14

0	-8	12	1040.60	1111.64	115.48

2	-8	12	3383.20	3361.45	172.94

4	-8	12	774.98	630.10	138.81

6	-8	12	3213.02	2621.35	200.85

-11	-7	12	1425.07	1546.42	158.99

-9	-7	12	3598.54	3935.65	197.67

-7	-7	12	1540.69	1576.20	240.41

-5	-7	12	1015.87	1034.04	100.62

-3	-7	12	6432.71	6310.26	202.71

-1	-7	12	21665.68	23435.57	469.99

1	-7	12	6518.03	7259.37	211.88

3	-7	12	1449.05	1407.82	128.73

5	-7	12	12857.27	13177.65	358.70

7	-7	12	433.51	-120.27	406.39

-12	-6	12	6825.23	7013.64	290.03

-10	-6	12	8230.58	8233.34	284.16

-8	-6	12	8313.51	7951.04	252.63

-6	-6	12	10208.49	10261.80	198.58

-4	-6	12	38754.62	38920.43	960.74

-2	-6	12	39144.32	40445.36	960.52

0	-6	12	12808.45	12288.96	271.61

2	-6	12	9639.49	9215.55	248.32

4	-6	12	1811.43	1910.04	155.73

6	-6	12	10667.28	11047.62	326.73

8	-6	12	2072.48	2162.61	194.66

-13	-5	12	810.11	563.00	172.49

-11	-5	12	2089.75	2053.10	169.52

-9	-5	12	1436.20	1844.59	138.44

-7	-5	12	5784.90	5714.73	197.08

-5	-5	12	4785.08	5060.68	133.15

-1	-5	12	3.60	-257.78	257.78

1	-5	12	665.67	935.47	87.40

3	-5	12	949.67	1088.74	104.02

5	-5	12	114.16	96.81	110.09

-12	-4	12	1752.93	1395.98	179.68

-10	-4	12	352.54	-198.55	329.31

-8	-4	12	1641.93	1576.93	125.93

-6	-4	12	2021.01	1956.47	130.66

-4	-4	12	5553.81	5537.60	258.28

-2	-4	12	5133.29	5095.69	182.59

0	-4	12	2054.20	2273.99	141.02

2	-4	12	1295.46	1672.23	122.99

4	-4	12	2477.27	2509.87	139.34

6	-4	12	124.18	-205.72	291.50

8	-4	12	1240.21	1375.14	170.92

-13	-3	12	4204.57	4206.50	250.03

-11	-3	12	403.94	460.90	132.99

-9	-3	12	364.94	118.65	115.29

-7	-3	12	14713.35	14608.95	301.88

-5	-3	12	1314.99	1352.12	113.86

-3	-3	12	7335.23	7005.10	151.55

-1	-3	12	5116.15	5798.64	188.92

1	-3	12	661.14	794.92	103.39

3	-3	12	218.91	-81.50	276.74

5	-3	12	502.78	554.68	106.76

7	-3	12	5025.83	5879.97	251.11

-12	-2	12	475.96	678.91	133.57

-10	-2	12	22173.24	23246.47	492.84

-8	-2	12	2063.48	2284.89	148.96

-6	-2	12	8002.37	8184.33	225.49

-4	-2	12	295.15	-211.47	259.11

-2	-2	12	1052.96	1105.33	76.75

0	-2	12	5582.70	6327.06	206.43

4	-2	12	19894.20	19969.25	393.26

6	-2	12	2406.84	2324.53	180.53

8	-2	12	51.11	241.98	382.14

-11	-1	12	2053.79	1987.25	192.40

-9	-1	12	3272.80	3488.10	198.12

-7	-1	12	272.66	351.87	94.16

-5	-1	12	8601.75	8617.60	229.35

-3	-1	12	3261.63	2934.56	155.82

-1	-1	12	3707.99	3753.13	182.82

1	-1	12	862.34	1015.12	101.73

3	-1	12	252.93	-83.12	243.09

5	-1	12	495.12	440.02	112.47

7	-1	12	90.84	335.58	128.34

-12	0	12	5053.74	5644.04	263.68

-10	0	12	748.21	634.89	141.08

-8	0	12	2320.19	2547.66	168.51

-6	0	12	451.59	304.38	94.77

-2	0	12	702.34	782.88	102.83

0	0	12	1527.48	1378.39	79.72

2	0	12	3180.30	3551.24	151.09

4	0	12	1738.79	1840.15	137.39

6	0	12	686.26	211.60	380.92

8	0	12	251.34	-123.46	360.60

-11	1	12	726.66	526.59	166.76

-9	1	12	247.54	526.93	128.95

-7	1	12	3215.60	3566.37	189.52

-5	1	12	985.73	1008.03	100.60

-3	1	12	194.11	-19.37	90.72

-1	1	12	791.10	563.21	103.42

1	1	12	666.94	648.67	67.64

3	1	12	1548.45	1625.03	127.04

5	1	12	2020.18	2398.89	180.97

7	1	12	298.93	-321.84	321.84

-10	2	12	21.14	244.39	134.03

-8	2	12	3.23	0.00	348.46

-6	2	12	535.39	627.41	99.92

-4	2	12	98.01	83.09	212.20

-2	2	12	787.82	542.17	110.27

0	2	12	450.00	0.00	204.38

2	2	12	2127.21	2555.79	103.29

4	2	12	681.77	-297.23	363.80

-9	3	12	18.22	304.88	118.63

-7	3	12	510.53	331.03	126.74

-3	3	12	318.64	-263.11	322.45

-1	3	12	65.74	-21.78	87.84

1	3	12	142.01	0.00	222.49

3	3	12	566.27	585.40	84.90

5	3	12	2701.20	2347.40	201.82

7	3	12	2609.19	2845.59	198.29

-10	4	12	311.13	253.40	148.36

-8	4	12	2205.45	1822.54	203.33

-6	4	12	3891.76	3486.78	209.25

-4	4	12	82.92	95.99	116.36

-2	4	12	2585.65	2274.89	157.70

0	4	12	36.41	-94.37	276.05

2	4	12	70.35	300.07	87.27

4	4	12	210.36	232.67	89.73

6	4	12	105.53	140.36	102.67

-9	5	12	483.33	543.28	156.97

-7	5	12	1477.45	1781.09	185.88

-5	5	12	1780.07	2106.13	160.26

-3	5	12	149.58	-100.85	122.08

1	5	12	2814.37	2950.97	178.95

3	5	12	3987.11	4197.65	210.37

5	5	12	4940.97	4974.35	172.34

-6	6	12	1595.25	1439.22	171.62

-4	6	12	6096.93	6603.89	268.95

-2	6	12	590.41	711.39	143.31

0	6	12	8667.06	9309.96	306.27

2	6	12	11647.83	11724.16	365.62

4	6	12	5500.09	6304.67	267.36

-5	7	12	1236.14	1392.09	173.21

-3	7	12	3227.23	3048.10	220.35

-1	7	12	8608.99	8794.44	317.10

1	7	12	2911.82	2849.88	193.26

3	7	12	1263.27	1398.59	164.06

-2	8	12	854.75	525.89	159.94

0	8	12	187.17	431.64	139.20

-4	-14	13	693.33	640.41	141.05

-2	-14	13	243.44	35.50	131.80

-7	-13	13	2577.45	2454.01	186.25

-5	-13	13	2575.09	2530.42	189.13

-3	-13	13	99.21	-346.87	374.76

-1	-13	13	767.10	117.93	362.68

1	-13	13	979.75	686.81	168.55

-8	-12	13	1386.21	1529.17	157.25

-6	-12	13	2138.89	2112.23	192.42

-4	-12	13	9.53	0.00	378.69

-2	-12	13	644.34	717.92	125.63

2	-12	13	963.35	921.94	156.55

-9	-11	13	155.38	-143.76	143.76

-7	-11	13	0.89	109.69	280.59

-5	-11	13	272.41	104.10	99.86

-3	-11	13	478.69	565.93	121.59

-1	-11	13	4980.45	4540.38	230.44

1	-11	13	2049.44	2125.78	172.36

3	-11	13	6195.88	5950.90	275.83

-10	-10	13	3866.55	3539.51	152.11

-8	-10	13	9801.86	9839.82	314.52

-6	-10	13	9255.00	8518.79	295.81

-4	-10	13	9280.33	8738.26	277.34

-2	-10	13	14956.67	14485.04	353.49

0	-10	13	24946.49	26608.46	517.78

2	-10	13	5619.57	5135.10	236.46

4	-10	13	1032.07	967.33	159.43

-11	-9	13	4546.26	4857.01	238.13

-9	-9	13	5476.73	5212.53	179.16

-7	-9	13	3708.06	3625.71	195.97

-5	-9	13	6632.73	6014.99	226.75

-3	-9	13	4810.75	4654.54	205.16

-1	-9	13	631.26	0.00	418.61

1	-9	13	24.06	221.00	100.38

3	-9	13	2816.26	2516.85	201.88

5	-9	13	622.36	-536.72	536.72

-8	-8	13	1638.16	1664.95	102.97

-6	-8	13	2559.81	2501.21	159.43

-4	-8	13	62.44	54.04	76.43

-2	-8	13	8179.63	7645.46	231.72

0	-8	13	1518.73	1541.59	128.18

2	-8	13	38.83	137.12	77.57

4	-8	13	38.73	-339.93	339.93

-11	-7	13	1754.51	1026.15	175.10

-9	-7	13	10480.90	9733.32	305.22

-7	-7	13	44.08	183.10	289.17

-5	-7	13	1093.17	1276.67	103.48

-3	-7	13	3193.74	3156.48	157.99

-1	-7	13	3979.53	4359.91	176.10

1	-7	13	3520.35	3920.98	176.45

3	-7	13	4104.01	4479.79	220.31

5	-7	13	3591.12	3828.95	215.38

7	-7	13	145.27	-54.86	149.46

-12	-6	13	10572.21	11322.58	354.19

-10	-6	13	11770.58	11783.04	340.28

-8	-6	13	574.11	228.53	125.05

-6	-6	13	9892.70	9734.44	183.22

-4	-6	13	2431.87	2823.50	137.65

-2	-6	13	13601.94	13684.75	317.12

0	-6	13	182.95	123.45	75.88

2	-6	13	1442.91	1460.41	134.45

4	-6	13	6595.58	6384.60	254.34

6	-6	13	7.30	-33.07	119.77

-11	-5	13	246.17	404.27	131.80

-9	-5	13	968.36	734.62	144.01

-7	-5	13	1233.67	1317.44	112.09

-5	-5	13	11.27	-53.22	67.57

-3	-5	13	1361.76	1309.21	114.43

-1	-5	13	564.07	333.54	98.22

1	-5	13	3633.22	3174.81	150.66

3	-5	13	1041.32	1281.23	125.75

5	-5	13	907.65	1113.44	143.41

7	-5	13	84.52	121.81	311.43

-12	-4	13	5134.40	5369.89	262.58

-10	-4	13	1470.16	1429.38	149.29

-8	-4	13	2847.57	3033.37	170.42

-6	-4	13	577.65	638.00	91.37

-4	-4	13	70.56	183.22	51.93

-2	-4	13	712.34	784.48	104.54

0	-4	13	739.77	665.74	109.12

2	-4	13	4447.98	4336.70	179.13

4	-4	13	2114.47	2713.90	160.97

6	-4	13	306.43	0.00	334.97

-11	-3	13	519.31	697.55	126.16

-9	-3	13	68.13	-104.38	104.38

-7	-3	13	2670.81	2735.78	158.91

-5	-3	13	135.06	-91.28	91.28

-3	-3	13	706.27	891.77	112.41

1	-3	13	525.03	647.62	89.65

3	-3	13	2670.36	2282.78	166.35

5	-3	13	81.11	-350.79	350.79

7	-3	13	4109.93	4554.39	245.43

-12	-2	13	1697.82	1695.89	192.81

-10	-2	13	315.82	-329.84	329.84

-8	-2	13	21.51	147.60	95.24

-6	-2	13	131.76	83.90	257.85

-4	-2	13	213.60	29.05	82.16

-2	-2	13	16.88	-77.84	77.84

0	-2	13	817.65	962.42	102.85

2	-2	13	2515.07	2238.54	151.41

4	-2	13	1937.90	2175.17	167.21

6	-2	13	692.66	319.01	146.77

-11	-1	13	52.88	-118.57	277.19

-7	-1	13	1997.22	2034.01	161.53

-5	-1	13	275.21	609.31	79.89

-3	-1	13	206.68	128.30	83.88

-1	-1	13	1760.72	1750.49	80.47

1	-1	13	518.60	671.82	86.79

3	-1	13	70.86	-186.34	308.58

5	-1	13	1307.37	1417.59	160.11

7	-1	13	5609.17	6436.80	276.08

-10	0	13	366.94	80.71	152.38

-8	0	13	5191.62	5667.41	227.70

-6	0	13	3286.21	2994.30	175.77

-4	0	13	3441.29	3648.04	165.53

-2	0	13	290.21	204.19	85.03

2	0	13	567.49	454.64	116.49

4	0	13	1502.24	1709.48	160.18

6	0	13	1429.50	1283.52	158.41

-11	1	13	1385.06	1436.93	176.68

-9	1	13	300.02	-423.99	423.99

-7	1	13	528.41	546.63	122.75

-5	1	13	1301.59	1474.49	140.69

-3	1	13	815.61	911.43	113.13

-1	1	13	167.70	97.63	89.00

1	1	13	3.64	164.22	130.85

3	1	13	7793.43	7933.41	274.69

5	1	13	4376.41	5373.89	242.74

7	1	13	3128.26	3027.54	217.98

-10	2	13	1778.54	2084.63	207.72

-8	2	13	20.92	-389.53	389.53

-6	2	13	3288.02	3487.02	194.66

-4	2	13	1848.99	1855.95	156.31

-2	2	13	4579.88	4647.14	202.75

0	2	13	9277.71	8817.77	286.75

2	2	13	1783.48	1771.08	107.25

4	2	13	14877.98	14806.01	388.02

6	2	13	5968.88	5997.22	273.95

-9	3	13	1205.18	951.47	169.77

-7	3	13	4113.37	4002.23	221.36

-5	3	13	17073.75	17392.63	397.16

-3	3	13	23219.21	22862.37	438.68

-1	3	13	800.48	704.48	127.96

1	3	13	14902.16	15225.56	365.53

3	3	13	6498.41	6574.90	184.79

5	3	13	405.33	224.39	140.40

-8	4	13	2233.27	2120.47	195.87

-6	4	13	2704.31	3004.15	185.76

-4	4	13	7.37	208.89	101.52

-2	4	13	1195.42	1496.55	152.64

0	4	13	392.66	163.86	126.14

2	4	13	447.90	770.11	141.56

4	4	13	314.62	-65.20	288.43

-7	5	13	1216.94	1304.74	159.48

-5	5	13	693.05	818.92	139.91

-3	5	13	6809.46	6915.59	286.66

-1	5	13	380.03	220.35	131.84

1	5	13	1316.15	1576.78	157.24

3	5	13	1994.41	2440.10	194.64

-6	6	13	874.92	1395.96	150.23

-4	6	13	753.83	241.50	483.74

-2	6	13	57.37	67.76	115.78

0	6	13	76.25	-85.50	119.21

2	6	13	5010.54	5490.31	252.71

-3	7	13	207.47	200.90	144.34

-1	7	13	1336.62	1674.49	168.09

-5	-13	14	3715.09	3119.53	221.10

-3	-13	14	4023.80	4163.29	231.58

-1	-13	14	4216.13	3971.89	242.57

-8	-12	14	130.01	445.31	120.36

-6	-12	14	372.76	336.56	140.39

-4	-12	14	262.33	196.89	127.24

-2	-12	14	3383.37	3311.43	221.01

0	-12	14	177.59	236.39	128.36

2	-12	14	2195.49	2107.18	205.58

-9	-11	14	3815.20	3467.69	214.24

-7	-11	14	259.33	296.95	134.09

-5	-11	14	6927.89	6750.69	266.51

-3	-11	14	2296.40	2661.62	170.73

-1	-11	14	833.11	1021.14	143.38

3	-11	14	384.74	736.89	127.84

-10	-10	14	778.09	510.92	107.01

-8	-10	14	12608.42	11958.66	360.44

-6	-10	14	1353.50	1401.53	152.11

-2	-10	14	2675.41	2860.24	194.39

0	-10	14	183.64	-367.98	367.98

2	-10	14	5553.95	5244.47	256.53

4	-10	14	23.38	71.78	123.19

-9	-9	14	3517.30	3413.91	152.57

-7	-9	14	56.43	-209.72	234.99

-5	-9	14	2029.55	1981.94	174.11

-3	-9	14	2189.46	1994.85	155.27

-1	-9	14	3359.94	3423.37	199.28

1	-9	14	4371.23	3996.81	215.18

3	-9	14	2091.97	2201.91	172.93

5	-9	14	78.38	127.45	324.55

-10	-8	14	2150.33	2122.66	178.67

-8	-8	14	1824.14	1942.40	143.48

-4	-8	14	1474.85	1464.45	148.18

-2	-8	14	0.35	-196.18	196.18

0	-8	14	267.90	-347.51	347.51

2	-8	14	5888.56	6165.26	256.81

4	-8	14	469.93	197.78	142.71

-11	-7	14	375.04	-417.19	417.19

-9	-7	14	1330.10	1487.15	149.24

-7	-7	14	5.41	-63.35	84.75

-5	-7	14	3.79	-322.79	322.79

-3	-7	14	1166.10	1312.36	120.07

-1	-7	14	1965.25	2089.77	156.93

1	-7	14	0.92	-100.37	100.37

3	-7	14	559.23	-211.55	395.67

5	-7	14	117.79	-136.33	140.90

-10	-6	14	757.56	532.29	132.51

-8	-6	14	3878.56	3510.48	200.05

-6	-6	14	525.48	582.18	80.84

-4	-6	14	217.05	348.59	97.00

-2	-6	14	347.42	174.35	313.91

0	-6	14	6413.66	6723.87	231.88

2	-6	14	226.82	-195.27	276.73

4	-6	14	4430.60	4190.99	231.28

6	-6	14	5940.34	6661.99	274.49

-11	-5	14	1024.03	912.35	168.00

-9	-5	14	4040.63	3632.17	216.18

-7	-5	14	459.13	433.53	105.61

-5	-5	14	124.50	5.44	62.72

-3	-5	14	36.84	212.94	67.30

-1	-5	14	1621.18	1509.64	120.77

1	-5	14	622.40	498.30	118.78

3	-5	14	1930.19	1940.95	161.47

5	-5	14	6459.81	5784.32	263.90

-10	-4	14	1458.89	1327.31	168.15

-8	-4	14	1521.59	1209.58	141.88

-6	-4	14	407.01	427.03	106.17

-4	-4	14	10498.56	10537.16	189.78

-2	-4	14	22.86	137.92	75.85

0	-4	14	343.14	-351.91	352.14

2	-4	14	2308.73	2263.70	165.05

4	-4	14	579.44	-105.78	248.94

6	-4	14	580.03	694.38	115.33

-11	-3	14	806.53	831.20	153.08

-9	-3	14	1984.76	2120.76	182.66

-7	-3	14	736.07	597.77	139.94

-5	-3	14	194.03	-87.14	296.11

-3	-3	14	1387.49	1300.49	144.10

-1	-3	14	30.33	-82.70	82.70

1	-3	14	80.22	104.06	101.53

3	-3	14	1515.72	1432.86	160.19

5	-3	14	3589.19	3388.47	202.16

-10	-2	14	661.96	717.93	155.32

-6	-2	14	163.77	-92.78	216.79

-4	-2	14	348.17	227.62	94.74

-2	-2	14	6038.23	5756.68	271.83

0	-2	14	3924.19	3576.91	176.59

2	-2	14	7713.91	7743.86	269.50

4	-2	14	2238.67	1959.77	168.42

6	-2	14	4888.51	4615.39	253.83

-11	-1	14	7004.64	7571.23	296.98

-9	-1	14	11180.30	10924.68	342.71

-7	-1	14	325.31	99.27	389.78

-5	-1	14	10397.54	10984.05	297.94

-3	-1	14	22690.73	22311.09	443.35

-1	-1	14	28068.52	28607.37	414.67

1	-1	14	5614.88	5334.62	223.93

3	-1	14	2685.13	2565.07	167.44

5	-1	14	10498.64	10961.09	338.63

-10	0	14	1292.31	1056.73	164.65

-8	0	14	4890.15	4650.32	225.74

-6	0	14	4549.95	4514.73	222.23

-4	0	14	9794.46	9512.26	287.05

-2	0	14	1495.64	1805.22	148.76

0	0	14	99.11	135.25	65.46

2	0	14	1383.67	1282.01	151.56

4	0	14	634.65	603.23	126.77

6	0	14	1605.28	2014.31	188.77

-7	1	14	544.18	561.96	121.04

-5	1	14	526.32	680.65	106.76

-3	1	14	8797.44	9070.89	288.70

-1	1	14	1395.83	1347.65	135.56

1	1	14	4108.23	4143.40	338.58

3	1	14	123.74	155.70	112.95

5	1	14	1077.82	1043.36	144.58

-8	2	14	16.85	50.01	118.06

-6	2	14	5172.94	5119.84	233.94

-4	2	14	114.65	43.56	108.38

-2	2	14	901.05	859.75	123.99

0	2	14	111.71	219.43	99.83

2	2	14	1645.61	1335.83	373.27

4	2	14	221.42	511.56	125.52

-7	3	14	2203.16	2182.82	189.00

-5	3	14	2054.83	1967.85	180.38

-3	3	14	1591.53	1460.46	148.75

-1	3	14	6089.22	5706.46	259.19

1	3	14	345.81	173.52	136.40

3	3	14	8.20	119.37	303.98

-6	4	14	611.94	499.02	135.89

-4	4	14	2866.61	3064.08	203.01

-2	4	14	1533.59	1334.78	173.89

0	4	14	916.51	948.56	151.40

2	4	14	2468.75	2828.02	214.87

-5	5	14	3242.15	3094.86	216.31

-3	5	14	1577.24	1868.69	179.61

-1	5	14	5499.68	5141.58	273.73

-6	-12	15	457.51	494.02	142.13

-4	-12	15	34.71	-329.09	329.09

-2	-12	15	522.45	517.50	126.73

0	-12	15	17.70	-384.40	384.40

-7	-11	15	1176.80	1533.41	154.33

-5	-11	15	539.13	83.16	149.00

-3	-11	15	19.24	33.07	118.06

-1	-11	15	1198.35	1012.11	160.63

1	-11	15	134.80	-365.45	447.80

-6	-10	15	2999.33	2773.71	187.58

-2	-10	15	866.30	564.73	148.53

0	-10	15	11885.24	11960.40	344.22

2	-10	15	538.63	681.41	155.85

-9	-9	15	1200.54	1244.54	109.67

-7	-9	15	491.89	303.55	135.86

-5	-9	15	3171.34	3503.23	194.57

-3	-9	15	7723.17	7871.05	276.86

-1	-9	15	204.38	-129.51	129.51

1	-9	15	413.76	513.37	115.87

3	-9	15	1778.41	0.00	563.07

-10	-8	15	1730.73	1927.42	169.36

-8	-8	15	29.87	-263.07	291.75

-6	-8	15	2007.30	2175.17	160.34

-4	-8	15	1423.59	1468.16	149.86

0	-8	15	1232.94	1199.08	149.79

2	-8	15	4904.14	4633.22	227.43

4	-8	15	488.43	249.45	449.24

-9	-7	15	2186.74	1878.28	197.59

-7	-7	15	2864.40	3020.48	142.52

-5	-7	15	424.37	197.77	313.37

-3	-7	15	30.38	-193.58	321.67

-1	-7	15	1243.52	1669.00	142.37

1	-7	15	57.47	59.69	118.07

3	-7	15	179.86	-114.57	333.17

-10	-6	15	92.00	68.57	125.49

-8	-6	15	877.18	-389.06	389.06

-6	-6	15	3157.56	3121.31	133.33

-4	-6	15	413.98	313.21	110.17

-2	-6	15	255.74	190.44	300.71

0	-6	15	841.67	665.75	117.12

2	-6	15	12053.08	11727.63	338.72

4	-6	15	493.59	594.17	117.02

-11	-5	15	704.33	870.58	143.91

-9	-5	15	1735.40	1417.04	166.52

-7	-5	15	14480.61	15069.61	366.90

-5	-5	15	2102.63	2048.27	149.20

-3	-5	15	1751.94	1541.40	145.40

-1	-5	15	35348.26	34960.18	728.61

1	-5	15	8070.59	7775.07	282.92

3	-5	15	6738.04	6669.50	264.67

5	-5	15	889.90	939.57	165.09

-10	-4	15	11588.63	11022.05	368.94

-8	-4	15	5415.23	5628.64	244.43

-6	-4	15	6569.14	6658.95	254.36

-4	-4	15	21393.83	20155.38	618.89

-2	-4	15	4004.65	4230.74	195.57

0	-4	15	5457.50	5382.43	233.04

2	-4	15	1679.61	1915.57	147.64

4	-4	15	240.68	296.94	127.81

-11	-3	15	329.59	91.19	144.37

-9	-3	15	8.29	-408.34	408.34

-7	-3	15	1140.37	1167.34	156.06

-5	-3	15	540.22	511.12	125.04

-3	-3	15	299.03	155.04	101.20

-1	-3	15	1915.06	1884.44	158.62

1	-3	15	6620.55	6144.51	256.09

3	-3	15	67.79	187.95	101.53

5	-3	15	59.03	-52.43	119.78

-10	-2	15	360.88	560.92	126.69

-8	-2	15	571.22	688.75	127.89

-6	-2	15	5253.67	5023.56	240.39

-4	-2	15	103.33	-96.80	326.85

-2	-2	15	7497.44	7262.96	187.78

0	-2	15	1.27	-115.20	115.20

2	-2	15	196.57	-124.38	124.38

4	-2	15	269.56	385.72	115.83

-9	-1	15	11221.83	11493.26	357.07

-5	-1	15	1877.57	2009.58	164.31

-3	-1	15	331.90	350.28	111.29

-1	-1	15	5512.66	5356.81	163.90

1	-1	15	3194.98	2689.39	195.16

3	-1	15	1417.94	1518.06	162.42

5	-1	15	1474.83	1603.77	179.00

-8	0	15	959.72	1091.65	154.27

-6	0	15	1014.34	841.31	142.87

-4	0	15	5958.95	5928.40	244.18

-2	0	15	6876.71	6397.75	254.48

0	0	15	683.24	356.98	126.21

2	0	15	17.64	47.59	120.91

4	0	15	1457.00	1834.27	164.13

-9	1	15	420.89	288.96	152.39

-7	1	15	7000.71	7599.70	279.76

-5	1	15	644.39	449.01	138.76

-3	1	15	104.07	210.55	105.53

-1	1	15	430.46	712.78	117.01

1	1	15	3.47	-111.78	111.78

3	1	15	4379.64	4597.40	238.08

-8	2	15	12.93	-251.51	251.51

-6	2	15	52.56	-446.59	446.59

-2	2	15	609.05	520.03	132.47

0	2	15	109.89	-225.88	374.20

2	2	15	625.55	497.35	98.11

-7	3	15	879.75	672.14	181.08

-5	3	15	0.34	-34.68	144.86

1	3	15	186.48	156.52	122.66

-4	4	15	61.58	0.00	431.77

-2	4	15	327.74	246.95	130.68

-3	-11	16	256.31	466.40	124.96

-1	-11	16	36.05	-390.11	390.11

-8	-10	16	213.29	251.74	397.66

-6	-10	16	315.31	238.07	376.63

-4	-10	16	64.77	116.15	295.45

-2	-10	16	3360.03	3044.85	209.51

0	-10	16	2329.17	2354.12	189.03

-7	-9	16	1848.31	1588.01	174.56

-5	-9	16	2293.49	2101.51	188.47

-3	-9	16	4965.48	4720.96	237.25

-1	-9	16	1804.80	1788.69	184.28

1	-9	16	4166.47	3928.81	259.24

-8	-8	16	9572.11	8749.01	221.96

-6	-8	16	13398.49	12508.04	368.06

-4	-8	16	12236.74	12012.62	350.45

-2	-8	16	8430.47	7620.88	289.33

0	-8	16	7133.59	7267.99	287.95

2	-8	16	2888.95	2801.03	213.89

-9	-7	16	717.56	792.28	147.91

-7	-7	16	2233.62	2561.23	131.91

-5	-7	16	31.57	-110.65	110.65

-3	-7	16	35.52	29.84	108.94

-1	-7	16	0.97	-323.42	437.99

1	-7	16	777.58	1138.93	121.66

3	-7	16	324.03	337.34	119.84

-10	-6	16	2267.25	2123.65	188.42

-8	-6	16	3369.81	2623.70	217.55

-6	-6	16	3485.79	3329.35	137.45

-4	-6	16	207.39	-29.85	122.67

-2	-6	16	4009.24	4100.41	215.03

2	-6	16	1957.04	1929.24	180.90

-9	-5	16	7264.78	7751.24	315.10

-7	-5	16	75.46	-221.02	312.57

-5	-5	16	7641.10	7388.18	195.12

-3	-5	16	2427.77	2532.93	168.50

-1	-5	16	857.18	883.07	123.97

1	-5	16	30.86	0.00	270.34

3	-5	16	100.92	16.94	104.39

-8	-4	16	6726.28	6292.64	277.88

-6	-4	16	95.92	-227.59	227.59

-4	-4	16	0.84	126.31	97.67

-2	-4	16	2163.69	2380.06	161.54

2	-4	16	6373.68	6892.89	266.16

4	-4	16	588.82	432.78	149.58

-9	-3	16	1295.04	0.00	562.56

-7	-3	16	739.83	478.97	143.93

-5	-3	16	299.72	-316.71	316.71

-3	-3	16	610.88	373.55	256.66

-1	-3	16	891.24	706.99	139.98

1	-3	16	39.68	173.42	105.51

3	-3	16	330.02	0.00	295.60

-8	-2	16	1995.93	1725.30	198.08

-6	-2	16	4.42	-330.21	330.21

-4	-2	16	0.13	-105.66	308.53

-2	-2	16	1872.16	1835.28	112.72

0	-2	16	248.30	-31.47	136.37

2	-2	16	2466.01	2533.23	187.95

-9	-1	16	1421.51	1767.75	167.54

-7	-1	16	1958.99	1815.89	176.89

-5	-1	16	528.04	536.10	118.18

-3	-1	16	1013.93	1048.19	139.44

-1	-1	16	3.00	-108.88	318.23

3	-1	16	1416.60	1047.25	178.98

-6	0	16	813.44	1056.60	149.65

-4	0	16	496.71	272.07	156.42

-2	0	16	248.57	-334.07	452.47

0	0	16	1911.82	1887.82	122.64

2	0	16	7.48	-17.74	123.76

-7	1	16	1812.69	1831.39	206.01

-5	1	16	3.93	-33.87	136.87

-3	1	16	430.23	181.62	153.54

-1	1	16	1817.19	1732.84	177.41

1	1	16	2002.70	1992.93	130.33

-6	2	16	128.16	17.75	140.90

-4	2	16	6954.67	7042.75	294.67

-2	2	16	97.53	86.31	107.81

0	2	16	559.98	852.59	126.74

-3	3	16	671.49	800.27	170.73

-4	-10	17	9006.08	7809.61	308.50

-2	-10	17	68.49	-373.47	403.26

-7	-9	17	4576.67	4549.36	250.20

-5	-9	17	786.47	897.39	125.65

-1	-9	17	1114.96	1188.09	152.59

-8	-8	17	2904.91	2965.12	152.96

-6	-8	17	853.06	1196.41	150.23

-4	-8	17	2963.60	2892.48	198.45

-2	-8	17	284.68	167.04	121.54

0	-8	17	4062.87	4233.44	237.34

-7	-7	17	9.07	61.21	245.63

-5	-7	17	43.07	232.30	104.94

-3	-7	17	1169.82	919.92	148.62

-1	-7	17	77.59	-343.37	343.37

1	-7	17	831.27	798.10	149.08

-8	-6	17	1166.39	1071.81	169.18

-6	-6	17	97.96	227.58	80.83

-4	-6	17	998.20	1347.11	145.71

-2	-6	17	225.27	-241.34	241.34

0	-6	17	1036.32	1019.06	158.29

2	-6	17	2386.68	2794.13	212.53

-7	-5	17	2306.87	1743.30	171.27

-5	-5	17	199.38	152.83	89.32

-1	-5	17	374.83	-492.53	492.53

1	-5	17	805.41	624.40	153.08

-8	-4	17	976.78	1446.34	159.41

-6	-4	17	825.68	622.02	151.94

0	-4	17	7925.97	8313.14	301.64

2	-4	17	8.49	-125.01	293.71

-7	-3	17	1100.25	1116.95	158.88

-5	-3	17	2440.52	2116.62	183.93

-3	-3	17	7750.10	7820.52	209.57

-1	-3	17	439.22	594.11	130.71

1	-3	17	19.84	121.79	310.83

-6	-2	17	3951.89	4196.27	221.22

-4	-2	17	314.46	430.14	129.54

-2	-2	17	36.29	-203.09	203.09

0	-2	17	2994.20	2953.35	195.01

2	-2	17	2422.25	2194.75	217.12

-7	-1	17	544.27	579.68	148.43

-3	-1	17	10.90	-133.45	133.45

-1	-1	17	173.03	56.72	125.16

1	-1	17	1534.37	1964.69	165.86

-6	0	17	333.89	-380.92	412.01

-4	0	17	1093.71	-123.65	469.76

-2	0	17	1874.19	1987.87	177.42

0	0	17	7550.79	7174.97	213.84

-3	1	17	4078.06	4214.47	231.00

-4	-8	18	1152.91	125.28	493.80

-2	-8	18	2647.41	2697.35	200.59

-3	-7	18	2416.05	1907.19	198.22

-6	-6	18	5513.83	5056.22	180.88

-2	-6	18	100.77	-473.44	473.44

-5	-5	18	5.54	-140.87	140.87

-3	-5	18	20.25	-105.66	136.31

-6	-4	18	271.97	-126.69	483.86

-4	-4	18	3399.11	3346.46	152.77

-2	-4	18	37.70	248.43	392.40

-5	-3	18	7925.02	8551.81	321.19

-3	-3	18	9777.92	9839.09	236.93

-1	-3	18	4273.98	4524.92	224.19

-4	-2	18	607.90	-254.35	421.36

-2	-2	18	1698.34	1743.62	127.80

Specimen 15-4040

2	0	0	16596.51	15307.63	227.18

4	0	0	8222.33	4481.89	124.49

6	0	0	41027.61	34148.87	610.86

8	0	0	20231.61	15610.51	346.17

10	0	0	25828.60	23243.30	691.51

12	0	0	118.99	-207.15	207.15

14	0	0	18997.42	18207.70	580.31

-13	1	0	15.05	14.28	111.90

-11	1	0	5512.57	4827.76	160.71

-9	1	0	3173.81	2945.12	111.97

-7	1	0	32095.36	26209.28	589.18

-5	1	0	61.37	115.08	30.36

-3	1	0	158384.55	119492.77	924.53

-1	1	0	7023.20	7814.11	136.88

1	1	0	2674.94	2939.03	44.33

3	1	0	32509.37	25254.74	365.99

5	1	0	29375.43	23311.50	448.68

7	1	0	19458.36	16612.42	465.04

9	1	0	551.56	611.71	68.10

11	1	0	5116.23	4583.01	156.25

13	1	0	70.32	125.99	101.39

-14	2	0	1545.15	1572.79	150.01

-12	2	0	390.17	582.13	93.88

-10	2	0	5545.14	4738.94	154.98

-8	2	0	6028.31	4688.81	129.28

-6	2	0	6875.19	6087.52	156.10

-4	2	0	1310.48	935.58	44.19

-2	2	0	22880.53	21861.55	328.45

0	2	0	73.60	176.65	17.27

2	2	0	24736.09	21225.13	236.68

4	2	0	3195.91	2617.69	83.04

6	2	0	2622.22	2263.45	70.98

8	2	0	850.64	789.62	71.91

10	2	0	81.58	178.77	62.10

12	2	0	131.24	126.39	79.37

14	2	0	288.72	274.65	119.47

-13	3	0	301.78	-59.54	259.38

-11	3	0	744.61	633.99	94.12

-9	3	0	191.36	186.54	59.33

-7	3	0	14.77	-13.09	131.54

-5	3	0	10794.07	8805.79	224.49

-3	3	0	6499.85	5798.62	150.99

-1	3	0	622.79	718.26	30.62

1	3	0	112.38	106.58	20.84

3	3	0	14072.27	12722.17	221.22

5	3	0	6278.61	4812.59	157.38

7	3	0	1077.87	901.09	61.21

9	3	0	1490.15	1333.45	90.05

11	3	0	836.75	962.13	86.78

13	3	0	939.29	862.83	132.06

-12	4	0	7373.96	7050.77	258.24

-10	4	0	3325.79	2916.97	132.24

-8	4	0	12874.98	10927.80	322.27

-6	4	0	10291.50	9207.89	256.35

-4	4	0	219.01	195.51	43.07

-2	4	0	313.99	317.69	35.34

0	4	0	2366.88	1864.41	61.54

2	4	0	87.57	6.35	63.10

4	4	0	5584.12	5079.46	97.33

6	4	0	2.86	-12.90	44.04

8	4	0	2055.76	1867.90	91.72

10	4	0	222.33	233.37	63.30

12	4	0	2112.29	2012.79	135.01

14	4	0	5.70	61.11	215.85

-13	5	0	1001.30	869.60	142.38

-11	5	0	912.23	805.46	110.41

-9	5	0	579.74	549.93	81.40

-7	5	0	12241.34	10152.64	316.94

-5	5	0	2202.52	2272.17	87.41

-3	5	0	23587.42	27824.46	543.78

-1	5	0	5022.57	4790.09	149.14

1	5	0	684.59	657.57	38.95

3	5	0	143.11	107.17	31.95

5	5	0	58.56	40.25	36.78

7	5	0	662.40	529.04	64.74

9	5	0	3350.63	3596.96	137.66

11	5	0	1055.39	1057.27	95.74

13	5	0	0.69	61.90	191.05

-12	6	0	2014.23	1679.73	156.24

-10	6	0	12298.79	10754.71	323.03

-8	6	0	847.42	768.98	101.29

-6	6	0	10886.92	10337.12	305.35

-4	6	0	941.77	1137.77	75.11

-2	6	0	189.61	183.18	44.26

0	6	0	646.07	700.66	43.90

2	6	0	444.68	417.39	42.10

4	6	0	7231.88	5852.51	195.47

6	6	0	2330.11	2072.58	66.79

8	6	0	5093.44	5473.19	157.76

10	6	0	2.05	-64.28	123.00

12	6	0	1.19	-145.03	226.37

-11	7	0	652.69	928.89	129.83

-9	7	0	184.61	90.68	189.50

-7	7	0	2002.62	1972.93	126.69

-5	7	0	4639.34	5685.36	171.53

-3	7	0	3565.85	3556.53	105.34

-1	7	0	295.18	426.37	51.61

1	7	0	49.40	-110.52	115.87

3	7	0	287.20	205.24	47.44

5	7	0	354.20	403.55	66.30

7	7	0	3980.29	3972.75	129.73

9	7	0	3289.90	3183.18	132.63

11	7	0	226.76	201.02	85.13

13	7	0	238.13	91.28	189.91

-10	8	0	608.74	753.77	130.23

-8	8	0	905.25	1003.69	105.65

-6	8	0	1644.10	2071.05	124.45

-4	8	0	12601.16	13293.95	353.53

-2	8	0	2957.27	3032.66	115.58

0	8	0	2748.94	2481.18	98.43

2	8	0	8133.77	7504.16	198.25

4	8	0	302.92	342.97	61.93

6	8	0	2079.30	1888.85	102.45

8	8	0	40.99	48.11	42.87

10	8	0	2361.58	2912.73	141.01

12	8	0	2609.03	2982.25	181.39

-9	9	0	1681.95	1884.39	166.34

-7	9	0	1496.07	1903.36	132.95

-5	9	0	3968.46	4547.26	168.85

-3	9	0	514.10	743.69	81.00

-1	9	0	12168.48	8092.13	229.75

1	9	0	8155.17	7217.15	215.70

3	9	0	2122.42	1966.78	96.30

5	9	0	3028.13	2753.94	120.49

7	9	0	8641.57	8590.09	268.92

9	9	0	5172.26	5153.97	306.01

11	9	0	669.76	1028.76	128.64

-10	10	0	26.68	61.50	264.66

-8	10	0	1252.07	1299.34	150.38

-6	10	0	1778.79	2079.43	132.19

-4	10	0	222.49	344.90	91.48

-2	10	0	2842.10	1439.05	106.91

0	10	0	600.07	552.36	74.65

2	10	0	108.18	51.99	143.86

4	10	0	43.62	38.49	136.11

6	10	0	1514.47	1566.66	104.54

8	10	0	70.98	118.05	71.43

10	10	0	136.09	-160.57	160.57

-9	11	0	64.85	-70.24	163.09

-7	11	0	689.87	897.56	151.08

-5	11	0	296.76	208.58	102.80

-3	11	0	803.68	829.44	96.90

-1	11	0	2.58	-188.28	188.28

1	11	0	1558.82	1439.42	104.95

3	11	0	581.31	691.87	81.79

5	11	0	987.81	1003.99	104.87

7	11	0	1968.56	2190.23	133.99

9	11	0	4956.95	5481.13	227.67

-6	12	0	4444.15	4134.39	223.98

-4	12	0	8277.46	7624.29	255.32

-2	12	0	1561.92	2244.84	123.61

0	12	0	6586.34	6383.40	194.44

2	12	0	6064.99	5776.73	181.54

4	12	0	8081.13	7945.52	238.93

6	12	0	27374.78	30015.86	684.95

8	12	0	222.67	73.42	117.47

-5	13	0	9932.70	10760.56	355.13

-3	13	0	4610.77	4380.72	215.26

-1	13	0	6677.36	6562.44	213.54

1	13	0	2707.31	2615.83	146.83

3	13	0	19312.79	20311.92	572.51

5	13	0	2082.11	2036.39	158.45

7	13	0	36.44	-64.28	203.36

-4	14	0	990.02	900.17	164.62

-2	14	0	191.39	247.05	135.33

0	14	0	1524.79	1282.96	148.03

2	14	0	779.27	754.28	136.80

4	14	0	7033.79	7990.82	287.43

6	14	0	586.98	961.75	138.56

1	15	0	4101.56	4975.08	244.97

-3	-15	1	334.65	283.99	125.62

-1	-15	1	317.71	231.00	115.50

1	-15	1	70.77	-174.80	259.32

-6	-14	1	1349.85	1631.12	168.26

-4	-14	1	589.90	582.03	123.87

-2	-14	1	1423.49	1509.54	154.17

0	-14	1	3981.60	3931.04	201.17

2	-14	1	124.45	0.00	237.31

4	-14	1	54.77	-240.27	276.77

-7	-13	1	747.76	1021.68	141.36

-5	-13	1	4980.65	5435.58	217.94

-3	-13	1	198.25	24.61	171.65

-1	-13	1	715.31	822.77	99.67

1	-13	1	87.24	154.17	79.96

3	-13	1	506.30	413.27	122.08

5	-13	1	9878.87	11779.84	350.93

-8	-12	1	1374.08	1471.71	155.36

-6	-12	1	2255.09	2419.76	139.80

-4	-12	1	172.34	269.47	73.02

-2	-12	1	8594.29	8456.64	246.16

0	-12	1	2558.97	2547.91	134.50

2	-12	1	6992.49	7092.92	204.91

4	-12	1	1809.70	1815.77	135.76

6	-12	1	1737.60	2095.69	182.64

8	-12	1	392.47	414.40	172.67

-9	-11	1	1.46	-62.69	100.19

-7	-11	1	734.29	649.26	98.48

-5	-11	1	545.52	685.08	80.80

-3	-11	1	4183.86	4588.86	156.51

-1	-11	1	222.20	216.31	77.20

1	-11	1	1.17	40.27	133.32

3	-11	1	169.96	-21.63	157.16

5	-11	1	1354.96	1253.30	123.18

7	-11	1	471.40	647.67	139.74

9	-11	1	8.19	34.92	285.49

-10	-10	1	67.83	-14.65	86.72

-8	-10	1	26.25	132.13	62.89

-6	-10	1	5388.83	5461.44	171.09

-4	-10	1	322.38	327.68	71.65

-2	-10	1	51.39	-100.20	153.17

0	-10	1	691.28	605.45	77.05

2	-10	1	4549.66	1675.66	106.95

4	-10	1	1543.47	1533.81	124.82

6	-10	1	925.75	1121.67	111.21

8	-10	1	1314.08	1338.96	160.32

10	-10	1	1623.86	1552.24	174.26

-11	-9	1	592.63	742.23	119.70

-9	-9	1	5809.81	5822.27	195.15

-7	-9	1	905.91	854.81	87.59

-5	-9	1	1362.15	1428.79	90.83

-3	-9	1	2446.70	2030.33	97.35

-1	-9	1	607.88	552.22	70.49

1	-9	1	7310.19	3969.79	128.48

3	-9	1	19291.55	21263.71	631.21

5	-9	1	8062.41	10021.02	297.90

7	-9	1	8243.26	10026.18	283.49

9	-9	1	2045.04	1846.32	183.70

-12	-8	1	1546.52	1914.43	164.52

-10	-8	1	836.46	1081.43	100.87

-8	-8	1	31.73	87.48	60.02

-6	-8	1	529.53	657.74	70.28

-4	-8	1	1727.08	1589.42	90.50

-2	-8	1	928.85	871.83	63.18

0	-8	1	2998.28	2957.07	94.49

2	-8	1	311.62	339.41	65.30

4	-8	1	161.37	214.71	74.41

6	-8	1	289.69	311.99	90.90

8	-8	1	2171.78	2639.83	149.95

10	-8	1	3864.24	4015.19	209.32

-13	-7	1	721.06	777.65	130.24

-11	-7	1	484.59	454.36	86.54

-9	-7	1	7.85	138.48	57.14

-7	-7	1	7.01	-22.13	91.06

-5	-7	1	5994.72	5297.21	170.38

-3	-7	1	14049.28	14110.76	420.49

-1	-7	1	160.08	159.16	43.46

1	-7	1	197.63	179.21	49.42

3	-7	1	865.72	858.65	68.54

5	-7	1	8312.29	10236.61	306.08

7	-7	1	4579.75	4940.59	164.80

9	-7	1	137.73	227.00	97.23

11	-7	1	9.70	-29.16	199.78

-12	-6	1	916.45	772.48	116.17

-10	-6	1	3724.97	3470.41	141.66

-8	-6	1	268.45	17.66	168.50

-6	-6	1	8576.02	8830.90	241.11

-4	-6	1	872.16	699.65	49.48

-2	-6	1	20.56	76.38	31.15

0	-6	1	114.22	-35.52	98.03

2	-6	1	21226.75	23085.86	514.29

4	-6	1	2980.96	3739.67	103.28

6	-6	1	2.86	-175.78	175.78

8	-6	1	5693.35	5737.08	179.39

10	-6	1	1840.15	1660.26	126.63

12	-6	1	1282.94	1286.80	159.11

-13	-5	1	5429.01	6058.46	248.13

-11	-5	1	2947.92	2745.98	132.76

-9	-5	1	2198.10	2380.83	118.57

-7	-5	1	1031.13	852.64	70.74

-5	-5	1	20424.10	21553.97	387.68

-3	-5	1	3441.52	3163.90	100.76

-1	-5	1	32628.30	29512.59	484.75

1	-5	1	32526.35	37649.53	563.88

3	-5	1	2109.94	2434.78	73.12

5	-5	1	8928.66	9253.00	257.09

7	-5	1	12346.82	11434.56	322.41

9	-5	1	2056.44	1894.50	115.35

11	-5	1	9988.90	9196.19	269.62

13	-5	1	58.67	-228.36	228.36

-14	-4	1	6808.01	6870.43	255.80

-12	-4	1	4746.09	4608.55	172.47

-10	-4	1	11751.39	11162.17	351.91

-8	-4	1	5129.90	4562.11	141.90

-6	-4	1	114432.68	114157.93	1323.56

-4	-4	1	23507.42	24492.79	614.77

-2	-4	1	7828.86	5655.63	137.76

0	-4	1	91772.07	98297.81	836.86

2	-4	1	177429.48	241694.86	1536.72

4	-4	1	158257.22	177193.27	1472.18

6	-4	1	11599.90	10258.30	274.83

8	-4	1	26031.22	22443.72	643.99

10	-4	1	10126.69	9442.95	270.11

12	-4	1	8764.70	8860.96	284.61

-13	-3	1	6145.26	6184.48	233.37

-11	-3	1	543.01	540.96	74.64

-9	-3	1	9429.98	8515.52	276.64

-7	-3	1	55291.31	46478.68	793.83

-5	-3	1	25158.81	21181.56	442.28

-3	-3	1	94440.89	91038.80	832.73

-1	-3	1	18252.40	19068.21	300.31

1	-3	1	97268.21	123856.16	870.51

3	-3	1	12941.15	13918.31	322.55

5	-3	1	10946.94	9074.82	226.92

7	-3	1	4774.17	4208.22	121.70

9	-3	1	3449.81	3075.15	126.13

11	-3	1	24818.33	22795.12	559.98

13	-3	1	321.12	379.05	109.15

-14	-2	1	2058.40	2173.17	161.42

-12	-2	1	196.74	171.05	84.73

-10	-2	1	12022.60	10889.26	337.28

-8	-2	1	3954.71	3472.57	107.38

-6	-2	1	15663.44	14280.30	383.31

-4	-2	1	4595.46	3986.29	118.36

-2	-2	1	6681.41	6747.24	275.28

0	-2	1	283.85	354.56	19.48

2	-2	1	18203.67	19013.71	306.74

4	-2	1	455.81	399.42	36.55

6	-2	1	3228.62	3122.74	95.58

8	-2	1	1060.46	943.80	80.27

10	-2	1	663.02	521.20	82.80

12	-2	1	660.36	746.87	97.28

14	-2	1	127.92	317.67	112.11

-13	-1	1	4387.13	4869.24	214.83

-11	-1	1	986.68	998.67	89.78

-9	-1	1	7.39	-75.39	133.92

-7	-1	1	2396.33	1994.58	72.72

-5	-1	1	6454.66	5171.70	149.47

-3	-1	1	1078.54	961.29	30.68

-1	-1	1	980.07	1254.65	27.11

1	-1	1	11.66	44.64	13.29

3	-1	1	18610.40	14631.64	288.53

5	-1	1	1074.33	790.87	46.93

7	-1	1	1757.74	1380.81	69.04

9	-1	1	220.14	287.56	63.70

11	-1	1	909.90	829.94	96.72

13	-1	1	542.34	609.40	123.07

-14	0	1	590.91	635.82	122.08

-12	0	1	2660.67	2574.00	140.27

-10	0	1	7576.41	6540.24	189.06

-8	0	1	22799.47	20608.99	563.47

-6	0	1	11265.67	9269.90	223.92

-4	0	1	10719.37	8813.66	239.20

-2	0	1	2.67	16.47	17.26

2	0	1	866.18	657.51	26.30

4	0	1	4063.18	3118.18	89.06

6	0	1	1756.49	1448.12	59.72

8	0	1	834.17	597.30	67.74

10	0	1	543.89	514.38	77.03

12	0	1	206.74	243.48	79.97

14	0	1	1045.83	985.81	138.62

-13	1	1	83.66	27.98	239.28

-11	1	1	3241.12	2775.48	132.62

-9	1	1	355.41	257.24	62.52

-7	1	1	3366.28	2647.85	85.20

-5	1	1	18538.50	15146.49	364.77

-3	1	1	78.50	60.92	24.21

-1	1	1	291.61	461.98	19.08

1	1	1	32.58	52.34	12.60

3	1	1	18378.26	13299.91	274.94

5	1	1	540.65	520.81	36.75

7	1	1	2297.26	1841.08	75.87

9	1	1	810.63	639.91	75.67

11	1	1	261.78	199.84	77.20

13	1	1	347.64	193.90	115.90

-14	2	1	3.07	0.00	195.42

-12	2	1	987.87	1041.67	101.68

-10	2	1	5167.60	4583.89	152.12

-8	2	1	26788.26	23056.37	600.30

-6	2	1	4067.18	3015.85	94.15

-4	2	1	5109.70	3935.38	107.92

-2	2	1	19087.13	21526.90	329.57

0	2	1	13211.60	8863.64	187.19

2	2	1	30174.89	25280.52	392.90

4	2	1	5897.41	4668.07	135.28

6	2	1	7415.13	5312.68	147.99

8	2	1	6508.09	5486.53	180.83

10	2	1	13.37	-59.52	59.52

12	2	1	497.59	646.11	96.27

14	2	1	917.62	852.25	135.22

-13	3	1	592.85	699.95	120.89

-11	3	1	1708.11	1453.80	106.54

-9	3	1	978.64	832.51	85.81

-7	3	1	397.40	276.93	65.51

-5	3	1	4241.97	3008.74	90.42

-3	3	1	33563.64	34935.91	520.18

-1	3	1	1721.90	1272.58	41.31

1	3	1	142.31	-15.28	59.15

3	3	1	254.31	281.23	27.79

5	3	1	1297.55	1158.62	52.71

7	3	1	2221.97	1849.66	84.41

9	3	1	3328.85	3216.19	116.76

11	3	1	3699.25	3669.41	146.62

13	3	1	57.09	87.89	183.13

-12	4	1	2207.86	1786.39	159.07

-10	4	1	1078.60	885.94	89.79

-8	4	1	1369.35	1016.45	92.42

-6	4	1	6296.69	5389.00	149.10

-4	4	1	9900.79	7826.47	209.80

-2	4	1	163.50	324.51	35.73

0	4	1	3241.77	1920.71	56.25

2	4	1	313.06	301.80	28.00

4	4	1	169.38	160.77	26.73

6	4	1	2563.28	2581.04	90.85

8	4	1	1077.10	1094.76	79.47

10	4	1	957.97	930.71	90.97

12	4	1	18.01	48.41	82.73

-13	5	1	304.64	323.28	112.32

-11	5	1	65.12	-147.62	225.59

-9	5	1	1040.37	837.07	94.95

-7	5	1	11087.14	9317.30	294.87

-5	5	1	446.12	469.94	61.75

-3	5	1	8343.27	6283.19	197.58

-1	5	1	9370.80	7555.06	188.73

1	5	1	2952.87	2260.75	69.10

3	5	1	27.54	183.13	35.12

5	5	1	81.84	96.28	32.59

7	5	1	27033.61	22835.08	612.86

9	5	1	6198.80	5756.68	163.11

11	5	1	10624.91	11231.03	329.45

13	5	1	1310.39	1532.75	147.40

-12	6	1	296.01	343.32	122.64

-10	6	1	0.54	0.00	190.66

-8	6	1	241.05	226.04	84.34

-6	6	1	725.34	755.66	80.83

-4	6	1	621.33	525.48	63.75

-2	6	1	2940.22	2461.34	80.18

0	6	1	3489.88	2902.15	86.49

2	6	1	405.04	452.68	42.49

4	6	1	3290.92	2714.13	83.18

6	6	1	179.25	138.23	43.21

8	6	1	3441.69	3639.46	135.69

10	6	1	75.08	-4.56	74.01

12	6	1	856.97	990.63	141.18

-11	7	1	2762.00	2738.20	191.78

-9	7	1	37.23	-45.63	182.13

-7	7	1	1576.98	1596.58	128.81

-5	7	1	32.10	-186.50	186.50

-3	7	1	6645.64	5726.99	176.78

-1	7	1	1112.83	818.90	61.62

1	7	1	3965.74	3035.31	91.07

3	7	1	809.91	777.51	59.40

5	7	1	530.59	513.24	66.71

7	7	1	10172.02	10573.18	658.28

9	7	1	4084.89	4141.62	152.07

11	7	1	1971.45	2321.70	163.41

-10	8	1	4231.86	4024.61	204.42

-8	8	1	2859.60	2424.85	149.07

-6	8	1	6313.98	7288.93	227.30

-4	8	1	3103.37	2772.15	117.74

-2	8	1	5.82	-62.89	62.89

0	8	1	22713.49	17539.98	378.37

2	8	1	1398.29	1164.40	80.71

4	8	1	10904.95	10016.24	304.68

6	8	1	20415.23	19200.51	443.71

8	8	1	6091.43	6125.27	128.33

10	8	1	5920.90	6823.85	215.18

12	8	1	853.91	970.74	118.74

-9	9	1	6754.90	6355.31	254.88

-7	9	1	3297.29	3528.65	167.25

-5	9	1	3866.49	3726.87	161.24

-3	9	1	28668.39	25548.97	713.58

-1	9	1	53240.18	37485.79	858.90

1	9	1	6640.69	5653.31	170.35

3	9	1	38612.47	34793.58	817.37

5	9	1	7183.97	7369.78	201.35

7	9	1	14237.75	14736.06	425.54

9	9	1	594.42	531.79	96.98

11	9	1	127.25	175.40	102.78

-10	10	1	514.20	519.45	152.04

-8	10	1	3471.67	3782.28	218.20

-6	10	1	6077.52	6001.67	201.69

-4	10	1	24516.50	23625.55	565.96

-2	10	1	1572.69	1549.25	103.76

0	10	1	3218.77	2858.78	128.68

2	10	1	594.11	586.88	78.82

4	10	1	1802.45	2384.84	120.48

6	10	1	3546.65	3595.01	152.17

8	10	1	10113.79	10575.59	276.86

10	10	1	1367.35	1416.31	103.04

-7	11	1	7462.10	7955.57	280.62

-5	11	1	152.35	-222.04	222.04

-3	11	1	3358.46	2995.58	147.36

-1	11	1	1093.13	1117.96	108.86

1	11	1	12479.91	12603.52	401.48

3	11	1	811.17	791.92	89.16

5	11	1	7151.34	7256.42	221.53

7	11	1	1093.26	1100.14	117.98

9	11	1	799.42	839.07	145.93

-6	12	1	2278.01	2207.50	175.18

-4	12	1	660.62	515.58	117.93

-2	12	1	5754.26	5230.88	187.43

0	12	1	71.34	139.08	81.94

2	12	1	468.61	544.07	85.75

4	12	1	2196.60	2482.07	134.03

6	12	1	4664.00	4645.34	233.81

8	12	1	20.51	-104.75	114.87

-5	13	1	921.59	1063.34	170.37

-3	13	1	41.02	56.74	188.09

-1	13	1	340.81	453.69	113.92

1	13	1	419.74	395.97	101.82

3	13	1	995.73	1274.77	124.52

5	13	1	223.72	-28.97	254.40

7	13	1	31.60	174.99	126.58

-2	14	1	5737.94	5857.53	272.90

0	14	1	2105.98	2392.17	197.21

2	14	1	1048.51	1191.18	155.70

4	14	1	53.29	-32.94	239.08

-5	-15	2	1221.10	1529.00	176.58

-3	-15	2	907.18	923.34	148.13

-1	-15	2	1291.50	1367.64	171.82

1	-15	2	3912.23	4621.12	241.15

-6	-14	2	597.40	862.32	133.99

-4	-14	2	36.93	28.37	94.64

-2	-14	2	799.02	764.63	133.43

0	-14	2	1727.58	1530.69	165.15

2	-14	2	575.04	668.57	128.83

4	-14	2	45.67	-269.23	269.23

-9	-13	2	1849.30	2134.09	173.10

-7	-13	2	1846.88	1944.04	153.44

-5	-13	2	1074.55	1106.48	118.37

-3	-13	2	533.97	554.43	93.89

-1	-13	2	1003.72	849.24	108.84

1	-13	2	1148.75	996.95	114.21

3	-13	2	2836.57	2672.56	157.98

5	-13	2	14348.36	15592.34	548.40

-10	-12	2	153.21	107.74	120.44

-8	-12	2	115.15	-55.16	210.32

-6	-12	2	177.78	104.38	81.75

-4	-12	2	196.15	132.36	79.77

-2	-12	2	151.99	161.92	75.80

0	-12	2	4292.75	4267.04	162.08

2	-12	2	3879.24	3813.90	160.59

4	-12	2	1414.30	1360.43	125.57

6	-12	2	225.53	105.57	125.02

8	-12	2	166.75	456.97	163.50

-11	-11	2	51.11	60.11	96.70

-9	-11	2	611.13	718.24	121.49

-7	-11	2	120.38	163.10	72.82

-5	-11	2	5.09	-25.39	65.67

-3	-11	2	6144.51	6481.04	184.27

-1	-11	2	1139.88	1122.29	94.96

1	-11	2	0.84	19.84	161.49

3	-11	2	4353.94	4856.66	169.88

5	-11	2	1244.81	1489.37	117.81

7	-11	2	2852.99	3330.70	194.79

9	-11	2	2190.68	2672.96	211.73

-12	-10	2	1414.24	1462.73	159.72

-10	-10	2	180.70	124.86	139.30

-8	-10	2	654.70	504.48	85.37

-6	-10	2	12154.22	12437.04	389.02

-4	-10	2	1138.08	1014.47	88.41

-2	-10	2	4200.05	3803.56	130.47

0	-10	2	4606.75	4175.85	138.52

2	-10	2	99.54	58.73	71.83

4	-10	2	12.84	-21.23	186.49

6	-10	2	711.76	754.09	101.86

8	-10	2	5254.08	5548.97	239.14

10	-10	2	190.43	215.49	132.75

-11	-9	2	1466.35	1659.24	145.24

-9	-9	2	4047.66	4017.29	282.88

-7	-9	2	8364.64	8020.59	254.71

-5	-9	2	779.39	718.14	74.28

-3	-9	2	10543.68	9170.84	283.51

-1	-9	2	11100.61	9679.71	287.67

1	-9	2	7018.12	3413.39	120.02

3	-9	2	3377.16	3549.33	124.95

5	-9	2	18667.53	22201.45	514.08

7	-9	2	554.69	754.16	105.21

9	-9	2	1913.84	2024.37	167.77

-12	-8	2	5439.94	6066.70	247.54

-10	-8	2	3575.33	3367.12	149.97

-8	-8	2	242.80	343.98	47.20

-6	-8	2	224.85	245.69	59.54

-4	-8	2	2273.11	2010.66	91.38

-2	-8	2	80399.32	76492.41	1070.28

0	-8	2	692.65	769.64	60.98

2	-8	2	24475.64	28997.72	664.60

4	-8	2	34088.91	41618.92	851.39

6	-8	2	8193.95	9809.86	290.57

8	-8	2	2392.52	2698.73	139.84

10	-8	2	950.27	1039.78	145.96

-13	-7	2	14327.09	15253.87	428.63

-11	-7	2	553.22	530.62	94.09

-9	-7	2	3060.71	2796.47	124.65

-7	-7	2	9658.29	10279.79	739.49

-5	-7	2	66773.26	61176.58	948.59

-3	-7	2	71390.22	66337.05	927.72

-1	-7	2	31899.99	31058.93	604.25

1	-7	2	36714.90	39550.20	701.90

3	-7	2	8461.29	10042.82	274.88

5	-7	2	34497.82	41211.75	836.23

7	-7	2	7721.53	8474.09	266.56

9	-7	2	7169.41	6455.33	205.34

11	-7	2	8183.30	8106.96	288.59

-14	-6	2	566.56	123.07	278.50

-12	-6	2	203.79	211.53	91.08

-10	-6	2	7227.64	6881.91	206.06

-8	-6	2	1630.56	1779.92	95.04

-6	-6	2	24554.03	25829.46	569.99

-4	-6	2	7627.35	6800.53	200.79

-2	-6	2	655.96	574.94	43.31

0	-6	2	789.83	887.92	48.49

2	-6	2	73.16	144.25	39.49

4	-6	2	1322.16	1578.89	77.34

6	-6	2	15.96	14.88	154.55

8	-6	2	4250.08	4632.72	160.53

10	-6	2	2153.76	2149.17	128.06

12	-6	2	1517.69	1413.85	159.74

-13	-5	2	7977.76	8724.96	281.17

-11	-5	2	1839.09	1726.01	114.11

-9	-5	2	3410.73	3217.20	129.33

-7	-5	2	888.38	1092.46	75.69

-5	-5	2	1193.63	1183.81	132.83

-3	-5	2	3469.47	3457.44	103.58

-1	-5	2	17.33	134.91	26.39

1	-5	2	710.19	914.38	44.72

3	-5	2	209.54	277.67	41.48

5	-5	2	866.78	1064.11	68.94

7	-5	2	1242.72	1255.78	88.63

9	-5	2	1790.43	1732.43	106.16

11	-5	2	45.55	152.18	85.12

13	-5	2	185.86	209.14	125.21

-14	-4	2	1788.23	2070.44	155.81

-12	-4	2	85.39	140.08	78.37

-10	-4	2	3456.38	3283.42	126.71

-8	-4	2	6339.96	5657.88	177.40

-6	-4	2	33747.42	35673.53	690.60

-4	-4	2	11.03	22.30	27.23

-2	-4	2	73.32	76.99	20.64

0	-4	2	252.67	411.20	28.99

2	-4	2	12396.64	15747.54	347.96

4	-4	2	2472.71	2708.31	92.91

6	-4	2	287.40	232.43	57.96

8	-4	2	1640.09	1572.87	92.65

10	-4	2	1049.69	963.95	99.51

12	-4	2	254.99	0.00	261.35

-13	-3	2	14461.85	15007.83	497.64

-11	-3	2	1973.80	1705.92	109.17

-9	-3	2	9226.89	9220.32	284.65

-7	-3	2	4559.22	3868.23	115.15

-5	-3	2	1536.59	1818.32	56.14

-3	-3	2	11842.44	13740.95	219.46

-1	-3	2	27617.56	33057.57	400.29

1	-3	2	60398.63	77596.11	676.48

3	-3	2	9034.30	9418.06	274.00

5	-3	2	4419.75	3926.48	126.83

7	-3	2	1880.01	1930.63	94.50

9	-3	2	1452.56	1227.69	92.22

11	-3	2	1624.77	1376.88	114.48

13	-3	2	1732.92	1571.34	159.98

-14	-2	2	276.03	251.23	113.71

-12	-2	2	28.46	0.00	140.27

-10	-2	2	544.25	616.04	78.02

-8	-2	2	20297.95	17421.59	358.70

-6	-2	2	3835.11	3410.43	113.95

-4	-2	2	21740.50	20943.61	379.16

-2	-2	2	6015.39	7698.74	287.05

0	-2	2	420.40	636.89	24.86

2	-2	2	6894.45	7239.31	197.13

4	-2	2	495.98	513.65	38.14

6	-2	2	27314.56	24588.37	559.61

8	-2	2	61.65	157.54	53.37

10	-2	2	1409.52	1316.93	101.75

12	-2	2	545.26	691.20	101.04

-13	-1	2	1354.92	1520.03	121.59

-11	-1	2	1460.30	1317.60	94.40

-9	-1	2	135.33	-44.65	138.90

-7	-1	2	411.61	458.62	46.26

-5	-1	2	2786.09	2539.82	77.09

-3	-1	2	2913.26	3123.14	94.07

-1	-1	2	289.08	555.73	14.97

1	-1	2	13.30	61.90	19.05

3	-1	2	6512.85	5145.66	126.66

5	-1	2	245.90	247.72	36.13

7	-1	2	1.74	-50.99	118.24

9	-1	2	1317.94	1184.24	89.63

11	-1	2	3171.11	3127.87	143.34

13	-1	2	254.75	305.01	115.10

-14	0	2	681.46	817.33	118.52

-12	0	2	140.58	70.64	158.14

-10	0	2	360.95	402.13	69.07

-8	0	2	8760.67	7539.86	248.49

-6	0	2	2504.75	2215.99	74.37

-4	0	2	5625.48	5589.99	138.10

-2	0	2	1854.44	2011.05	55.66

0	0	2	9.31	14.23	26.29

2	0	2	8056.45	6297.50	174.23

4	0	2	7746.92	5945.43	158.74

6	0	2	18830.63	14701.72	420.95

8	0	2	1151.11	1146.61	81.87

10	0	2	3743.15	3411.83	133.91

12	0	2	0.22	-196.81	196.81

14	0	2	149.28	69.84	111.71

-13	1	2	7.84	-138.88	194.43

-11	1	2	332.91	320.33	75.22

-9	1	2	18.33	0.00	146.42

-7	1	2	1944.51	1785.43	75.44

-5	1	2	10800.18	10289.02	218.01

-3	1	2	8829.68	9434.68	234.18

-1	1	2	1715.81	1704.96	53.63

1	1	2	5230.11	4388.93	75.90

3	1	2	526.67	373.56	26.03

5	1	2	4750.75	3591.91	113.59

7	1	2	281.11	276.68	48.23

9	1	2	10589.08	9367.10	296.40

11	1	2	13963.83	13932.58	437.33

13	1	2	752.74	806.67	125.88

-14	2	2	1242.62	1087.70	151.75

-12	2	2	1899.84	1872.04	130.41

-10	2	2	13.11	41.07	60.31

-8	2	2	911.33	952.36	79.46

-6	2	2	1555.68	1376.40	64.06

-4	2	2	67.51	73.42	31.55

-2	2	2	6875.93	6937.09	199.94

0	2	2	6190.21	4377.57	105.47

2	2	2	5407.73	4656.13	91.43

4	2	2	2499.66	1992.26	63.05

6	2	2	12836.85	10658.81	259.13

8	2	2	3504.86	3130.38	112.84

10	2	2	7.60	-59.12	123.01

12	2	2	3493.33	3819.54	164.86

-13	3	2	124.44	88.10	232.94

-11	3	2	1556.79	1196.99	110.89

-9	3	2	138.22	135.13	64.49

-7	3	2	295.28	219.33	64.71

-5	3	2	3692.50	3600.22	95.70

-3	3	2	5745.15	5872.50	159.96

-1	3	2	669.04	506.13	30.02

1	3	2	1909.15	1527.67	43.89

3	3	2	11493.59	9978.24	154.67

5	3	2	321.11	259.46	39.90

7	3	2	12758.18	10042.30	285.62

9	3	2	1342.11	1340.41	87.24

11	3	2	9282.48	9787.09	267.12

13	3	2	481.70	559.34	109.76

-12	4	2	15.55	-109.71	205.14

-10	4	2	5263.74	4463.08	157.48

-8	4	2	462.16	412.91	69.08

-6	4	2	1185.04	1075.34	71.56

-4	4	2	1690.89	1932.34	69.27

-2	4	2	1299.37	1108.20	49.35

0	4	2	944.61	752.90	38.98

2	4	2	3809.31	3113.77	100.06

4	4	2	34420.06	30340.66	592.09

6	4	2	1191.73	1254.20	82.29

8	4	2	12237.71	11779.15	329.35

10	4	2	8375.21	8367.92	264.96

12	4	2	36.07	523.58	106.14

-13	5	2	5186.23	4956.11	230.68

-11	5	2	12785.30	11069.29	344.39

-9	5	2	7033.40	5795.19	193.04

-7	5	2	63805.79	58405.25	1007.98

-5	5	2	1208.60	1075.79	78.72

-3	5	2	26792.77	19808.57	481.84

-1	5	2	84201.23	61970.29	819.67

1	5	2	117731.95	86603.51	984.89

3	5	2	65500.84	50831.03	774.42

5	5	2	2949.42	2889.20	68.78

7	5	2	38926.42	33453.38	763.47

9	5	2	1286.28	1307.42	92.99

11	5	2	6562.34	7091.32	236.11

13	5	2	675.63	883.22	140.16

-12	6	2	4002.54	3961.26	209.33

-10	6	2	19914.88	16819.08	496.16

-8	6	2	4291.37	3344.05	138.80

-6	6	2	5919.84	6995.11	214.20

-4	6	2	16158.10	12652.17	317.46

-2	6	2	3571.65	2747.11	84.44

0	6	2	153979.23	120282.16	1293.64

2	6	2	1660.24	1328.53	63.07

4	6	2	1580.64	1802.53	76.57

6	6	2	213.90	-16.02	95.55

8	6	2	1897.39	1638.33	103.00

10	6	2	4912.84	5123.70	180.70

12	6	2	1465.28	1737.25	145.63

-11	7	2	1252.88	725.04	155.93

-9	7	2	674.08	789.39	102.05

-7	7	2	14281.35	11874.68	386.85

-5	7	2	1142.55	1010.20	84.05

-3	7	2	11618.06	8917.07	280.13

-1	7	2	13626.52	10322.49	282.52

1	7	2	8130.69	6356.50	181.87

3	7	2	37.78	391.26	63.09

5	7	2	12439.41	11285.20	321.39

7	7	2	3065.83	3176.98	90.67

9	7	2	2643.64	2860.40	132.51

11	7	2	1141.07	1264.62	143.80

-10	8	2	2019.32	1984.57	166.19

-8	8	2	72.10	160.32	88.29

-6	8	2	3.30	113.48	83.92

-4	8	2	314.81	294.34	71.25

-2	8	2	3947.42	3515.07	117.90

0	8	2	3.68	0.00	130.54

2	8	2	1007.26	735.11	72.32

4	8	2	7492.14	6808.98	212.79

6	8	2	1825.25	1794.49	102.60

8	8	2	900.76	961.19	62.28

10	8	2	335.82	273.68	113.32

-9	9	2	3793.92	3299.90	214.09

-7	9	2	3299.15	2703.83	155.30

-5	9	2	4093.02	3727.56	162.87

-3	9	2	1407.92	1192.47	100.37

-1	9	2	1629.63	1372.23	91.26

1	9	2	1153.19	1127.39	83.05

3	9	2	67.74	-51.98	144.05

5	9	2	997.79	868.61	86.60

7	9	2	0.96	8.73	67.45

9	9	2	2.07	-125.56	140.21

11	9	2	177.19	76.00	90.48

-8	10	2	131.87	-21.23	131.95

-6	10	2	96.90	0.00	218.06

-4	10	2	5091.47	4767.79	179.19

-2	10	2	5887.63	5118.94	166.02

0	10	2	1402.18	1431.66	99.76

2	10	2	1406.36	1445.95	99.17

4	10	2	378.56	407.28	75.62

6	10	2	21.14	49.60	68.84

8	10	2	5.94	-202.96	202.96

10	10	2	221.86	316.78	100.21

-7	11	2	13302.71	12076.68	336.06

-5	11	2	3346.73	2880.78	152.50

-3	11	2	4065.13	3445.44	153.64

-1	11	2	1847.80	1671.36	113.32

1	11	2	1377.68	1249.04	98.16

3	11	2	120.62	0.00	152.19

5	11	2	1737.17	1804.15	118.26

7	11	2	2583.08	2915.84	171.86

9	11	2	2200.55	2863.48	191.65

-6	12	2	9.33	-164.67	257.32

-4	12	2	339.92	-82.16	263.96

-2	12	2	662.24	616.44	105.22

0	12	2	655.63	541.20	95.89

2	12	2	1.76	-19.24	75.79

4	12	2	2192.15	2439.78	140.78

6	12	2	32.09	64.28	96.82

8	12	2	21.55	67.06	189.67

-5	13	2	26.71	43.25	133.72

-3	13	2	498.90	58.55	289.60

-1	13	2	1457.49	1411.84	148.42

1	13	2	1020.80	1301.61	134.45

3	13	2	834.26	1085.12	131.25

5	13	2	1184.49	1592.35	164.26

-2	14	2	2194.91	1982.31	201.59

0	14	2	1238.78	1202.50	170.42

2	14	2	1222.33	1367.54	162.28

-5	-15	3	815.01	799.55	142.76

-3	-15	3	76.98	32.14	237.89

-1	-15	3	2277.07	2320.57	188.89

1	-15	3	1284.04	1766.49	168.64

-8	-14	3	4771.93	5261.55	250.50

-6	-14	3	486.99	539.29	118.89

-4	-14	3	2852.06	3241.89	180.26

-2	-14	3	895.87	825.67	123.32

0	-14	3	4056.93	3852.70	201.00

2	-14	3	1418.15	1395.29	154.57

4	-14	3	3463.05	3860.88	241.45

-9	-13	3	432.07	668.07	133.18

-7	-13	3	817.09	834.14	122.51

-5	-13	3	247.25	0.00	191.10

-3	-13	3	8661.30	7979.92	247.08

-1	-13	3	239.70	290.92	79.97

1	-13	3	5936.10	5635.85	223.40

3	-13	3	714.09	906.53	115.15

5	-13	3	4498.26	4970.22	237.53

-10	-12	3	498.66	674.27	127.23

-8	-12	3	728.78	1026.86	113.76

-6	-12	3	1754.20	1829.66	116.88

-4	-12	3	1634.35	1800.35	113.49

-2	-12	3	2136.72	2171.56	122.11

0	-12	3	4768.26	4739.84	174.74

2	-12	3	6310.94	6546.35	197.98

4	-12	3	1638.04	1850.05	133.15

6	-12	3	8710.42	10149.94	302.38

8	-12	3	1199.24	1612.39	170.61

-11	-11	3	1067.87	1312.25	101.60

-9	-11	3	11132.15	11428.15	354.95

-7	-11	3	290.73	407.63	71.44

-5	-11	3	14534.94	14795.23	426.48

-3	-11	3	30571.75	28904.29	806.60

-1	-11	3	38662.16	38883.39	933.19

1	-11	3	14345.18	14799.18	414.92

3	-11	3	3513.72	3910.25	153.78

5	-11	3	9141.96	10026.13	311.14

7	-11	3	9792.41	10548.23	312.95

9	-11	3	11052.76	12274.15	382.28

-12	-10	3	5000.48	5241.25	234.22

-10	-10	3	1586.36	1653.16	90.68

-8	-10	3	4462.97	4513.75	160.90

-6	-10	3	11765.09	12020.99	303.00

-4	-10	3	7046.15	6887.53	190.38

-2	-10	3	10502.85	9602.49	311.40

0	-10	3	133.11	48.42	145.05

2	-10	3	861.66	227.41	78.65

4	-10	3	3080.17	3761.81	155.12

6	-10	3	2148.39	2112.51	135.03

8	-10	3	5218.70	5509.79	229.36

10	-10	3	1841.58	1863.58	179.46

-13	-9	3	930.52	769.06	137.81

-11	-9	3	6868.50	7516.08	261.51

-9	-9	3	2491.64	2611.10	91.30

-7	-9	3	1251.66	1204.32	88.82

-5	-9	3	48.58	177.38	52.18

-3	-9	3	1322.69	1316.47	86.86

-1	-9	3	639.79	633.47	70.69

1	-9	3	42.37	66.47	63.29

3	-9	3	2788.44	3402.37	126.45

5	-9	3	5.95	-202.16	202.16

7	-9	3	18.97	-183.52	183.52

9	-9	3	1017.19	1111.35	158.48

-12	-8	3	1868.81	2100.55	164.78

-10	-8	3	240.27	274.65	76.01

-8	-8	3	82.17	65.87	56.88

-6	-8	3	11554.70	11143.00	311.38

-4	-8	3	49.53	154.16	51.19

-2	-8	3	6095.77	5854.02	174.11

0	-8	3	16737.00	19113.37	515.85

2	-8	3	34.49	123.01	59.52

4	-8	3	26.62	0.00	149.00

6	-8	3	54.89	125.79	80.75

8	-8	3	3381.72	3292.62	154.92

10	-8	3	986.91	983.22	139.81

-13	-7	3	7518.27	7539.17	263.00

-11	-7	3	8345.58	8357.06	247.41

-9	-7	3	25839.95	24726.48	717.68

-7	-7	3	1124.68	1009.80	80.47

-5	-7	3	20669.25	18763.06	516.95

-3	-7	3	1443.20	1401.27	64.05

-1	-7	3	1302.09	1291.88	61.25

1	-7	3	14109.25	16160.58	447.50

3	-7	3	13.70	52.38	54.36

5	-7	3	35014.15	40030.13	830.97

7	-7	3	1124.50	1281.99	108.87

9	-7	3	446.80	364.03	94.28

11	-7	3	444.33	337.02	130.40

-14	-6	3	526.59	568.09	110.56

-12	-6	3	1037.64	964.65	106.06

-10	-6	3	355.67	404.89	68.08

-8	-6	3	12.07	74.20	57.14

-6	-6	3	2526.69	2961.53	152.98

-4	-6	3	6618.10	6228.25	196.43

-2	-6	3	18830.53	20314.33	442.49

0	-6	3	115.57	218.49	35.72

2	-6	3	5453.39	6412.98	199.04

4	-6	3	247.07	366.98	56.56

6	-6	3	981.19	1010.80	86.62

8	-6	3	115.18	17.06	77.58

10	-6	3	2575.43	2498.41	142.44

12	-6	3	4107.17	3814.41	211.33

-13	-5	3	440.26	87.53	307.25

-11	-5	3	1669.93	1584.19	109.12

-9	-5	3	2741.76	2986.57	124.04

-7	-5	3	304.61	380.70	66.49

-5	-5	3	397.49	438.07	39.11

-3	-5	3	29.79	39.68	26.59

-1	-5	3	783.84	876.05	41.74

1	-5	3	1130.22	1145.77	49.53

3	-5	3	7860.85	9828.62	233.45

5	-5	3	2233.87	2411.55	88.80

7	-5	3	13.23	-63.29	151.77

9	-5	3	45.18	49.01	69.24

11	-5	3	682.75	609.89	115.94

-14	-4	3	93.37	-231.55	242.26

-12	-4	3	166.64	262.13	73.02

-10	-4	3	3434.51	3586.88	138.27

-8	-4	3	3104.90	3222.51	117.39

-6	-4	3	11044.01	12548.13	291.61

-4	-4	3	8657.49	10392.70	160.27

-2	-4	3	587.45	687.61	32.00

0	-4	3	103.19	23.81	64.50

2	-4	3	18.70	29.56	82.54

4	-4	3	32138.70	33795.06	608.04

6	-4	3	8049.42	7378.96	251.86

8	-4	3	7630.06	7278.58	220.36

10	-4	3	5151.17	4691.46	171.59

12	-4	3	32.16	29.16	249.59

-13	-3	3	174.12	259.94	82.75

-11	-3	3	10.60	-40.47	127.77

-9	-3	3	378.24	485.33	68.88

-7	-3	3	182.25	220.48	44.45

-5	-3	3	2329.89	2240.01	67.60

-3	-3	3	3620.76	4350.86	92.52

-1	-3	3	2695.93	3204.22	96.37

1	-3	3	9510.86	11873.16	266.16

3	-3	3	1631.58	1675.43	55.57

5	-3	3	267.12	274.51	46.05

7	-3	3	529.44	543.42	66.71

9	-3	3	4600.43	4385.27	148.83

11	-3	3	62.69	-24.21	203.76

13	-3	3	4648.68	4365.96	224.59

-14	-2	3	324.17	-113.72	212.94

-12	-2	3	3805.00	4056.32	154.79

-10	-2	3	211.20	-56.36	197.65

-8	-2	3	673.45	638.70	68.12

-6	-2	3	1345.84	1353.47	57.89

-4	-2	3	371.10	427.18	29.39

-2	-2	3	9974.70	13855.88	196.12

0	-2	3	118.83	285.24	23.42

2	-2	3	131.06	140.12	23.22

4	-2	3	6414.17	5408.07	162.55

6	-2	3	24002.29	21190.53	534.06

8	-2	3	3951.38	4091.95	128.85

10	-2	3	5215.63	5036.60	167.65

12	-2	3	388.35	334.03	126.43

-13	-1	3	254.55	0.00	208.57

-11	-1	3	26.84	63.49	65.67

-9	-1	3	340.26	273.91	67.29

-7	-1	3	1368.40	1372.58	66.62

-5	-1	3	13478.34	13250.98	333.43

-3	-1	3	7647.05	8749.47	221.26

-1	-1	3	0.10	48.31	30.06

1	-1	3	495.33	475.71	26.64

3	-1	3	2559.78	2057.03	65.12

5	-1	3	221.18	322.13	41.48

7	-1	3	276.96	207.81	57.56

9	-1	3	5132.65	4458.75	143.36

11	-1	3	5945.48	6080.89	196.07

13	-1	3	58.03	87.10	207.33

-14	0	3	531.74	481.95	127.24

-12	0	3	1922.81	1821.29	123.86

-10	0	3	5375.20	4837.77	147.80

-8	0	3	171.80	197.65	55.96

-6	0	3	3612.21	3712.81	118.88

-4	0	3	9960.42	11204.92	282.76

-2	0	3	941.21	979.58	32.26

0	0	3	279.78	274.42	17.97

2	0	3	2435.89	1822.77	56.59

4	0	3	26890.90	21358.80	436.54

6	0	3	5155.50	4882.46	129.69

8	0	3	10404.98	9364.31	297.39

10	0	3	462.74	488.71	76.82

12	0	3	4720.46	5059.72	192.97

-13	1	3	30017.44	28079.79	678.90

-11	1	3	30.35	12.30	67.85

-9	1	3	9504.49	8682.32	281.90

-7	1	3	25903.45	24204.25	570.91

-5	1	3	8635.55	9843.01	216.43

-3	1	3	49585.18	59258.91	636.96

-1	1	3	5456.20	5732.26	168.12

1	1	3	234539.67	217284.86	5030.65

3	1	3	96186.29	75386.53	809.87

5	1	3	40066.44	31549.71	595.42

7	1	3	9851.74	8393.17	260.70

9	1	3	97.06	77.38	63.69

11	1	3	17448.83	16938.82	489.51

13	1	3	112.01	137.70	105.16

-14	2	3	9088.17	8440.10	286.77

-12	2	3	2362.02	2134.10	136.64

-10	2	3	11467.18	9419.61	265.10

-8	2	3	785.16	786.13	74.88

-6	2	3	169143.05	177072.81	1599.01

-4	2	3	32681.71	39432.82	598.39

-2	2	3	24772.66	23257.65	395.12

0	2	3	88671.24	71447.90	705.79

2	2	3	111939.38	98991.65	1240.03

4	2	3	73872.15	54315.64	760.18

6	2	3	16194.98	13069.75	299.04

8	2	3	26425.35	23726.04	642.18

10	2	3	5758.16	5407.87	171.34

12	2	3	5543.07	6018.58	238.01

-13	3	3	3275.45	3127.46	190.08

-11	3	3	2068.77	1934.38	120.50

-9	3	3	7398.87	6943.71	195.45

-7	3	3	11294.46	11639.70	299.20

-5	3	3	285.49	283.85	49.43

-3	3	3	25343.99	27514.40	496.33

-1	3	3	1300.60	858.61	40.61

1	3	3	1027.59	824.50	40.78

3	3	3	25495.98	22945.49	354.82

5	3	3	1188.94	1078.70	57.25

7	3	3	5.98	57.73	125.78

9	3	3	479.83	494.09	74.44

11	3	3	3178.79	3298.67	153.88

13	3	3	2137.54	2630.74	171.17

-12	4	3	319.13	158.57	121.66

-10	4	3	6468.99	5919.73	178.27

-8	4	3	33.08	-129.76	157.13

-6	4	3	1313.92	1464.35	84.69

-4	4	3	105.96	90.09	44.45

-2	4	3	10213.09	8680.57	207.36

0	4	3	1045.43	745.53	42.76

2	4	3	183.76	-44.46	84.75

4	4	3	51.80	18.86	80.25

6	4	3	3574.99	2826.52	105.11

8	4	3	2170.78	2092.23	106.83

10	4	3	1018.88	1017.12	98.12

12	4	3	29.75	58.33	229.35

-13	5	3	11.23	0.00	267.04

-11	5	3	1997.76	1730.63	135.79

-9	5	3	2724.40	2601.68	127.78

-7	5	3	1518.47	1610.46	96.81

-5	5	3	19197.35	21345.68	569.17

-3	5	3	2450.92	2124.47	76.12

-1	5	3	1859.65	1647.79	65.31

1	5	3	177.66	147.26	37.11

3	5	3	11336.58	9115.82	238.87

5	5	3	4.16	-3.06	47.05

7	5	3	395.40	400.96	68.48

9	5	3	1602.59	1504.20	96.79

11	5	3	39.61	-235.90	235.90

-12	6	3	486.42	-144.90	294.16

-10	6	3	2461.85	2211.93	134.86

-8	6	3	4679.41	5100.70	165.58

-6	6	3	249.42	0.00	189.53

-4	6	3	76.01	39.88	157.94

-2	6	3	365.82	305.71	53.80

0	6	3	4894.29	4089.59	126.03

2	6	3	253.08	321.93	43.86

4	6	3	6523.73	5379.83	169.87

6	6	3	116.22	-8.30	94.84

8	6	3	755.11	739.27	83.40

10	6	3	5.57	-196.21	196.21

12	6	3	460.98	548.60	113.93

-11	7	3	415.00	548.59	139.93

-9	7	3	12649.04	12237.95	429.31

-7	7	3	3433.01	3668.93	152.99

-5	7	3	23624.06	19266.69	433.51

-3	7	3	8672.94	6995.13	204.27

-1	7	3	1237.63	914.92	71.36

1	7	3	401.67	237.82	62.33

3	7	3	1682.49	1263.04	81.74

5	7	3	5841.20	5030.28	146.73

7	7	3	67.99	60.60	56.00

9	7	3	5248.48	5630.66	183.75

11	7	3	608.55	785.51	127.64

-10	8	3	619.45	479.02	144.52

-8	8	3	6335.88	7181.66	211.13

-6	8	3	316.26	239.55	88.72

-4	8	3	2081.63	1642.49	106.82

-2	8	3	351.58	290.19	70.66

0	8	3	1436.35	1137.27	84.48

2	8	3	2525.86	2193.57	102.32

4	8	3	6.97	-86.30	158.92

6	8	3	3546.97	3531.78	137.66

8	8	3	922.63	977.08	96.91

10	8	3	1707.29	2276.26	161.57

-9	9	3	593.16	862.73	143.13

-7	9	3	397.12	396.16	91.30

-5	9	3	636.18	385.96	98.28

-3	9	3	1157.75	1210.12	94.97

-1	9	3	2550.81	2138.80	115.44

1	9	3	40.75	-59.52	69.84

3	9	3	53.58	-160.71	160.71

5	9	3	42.97	118.84	64.68

7	9	3	1066.22	1035.21	103.08

9	9	3	21.62	42.06	95.83

-8	10	3	11.37	-201.97	253.15

-6	10	3	2.64	-240.45	240.45

-4	10	3	9284.19	8533.60	227.49

-2	10	3	1820.82	1524.49	106.76

0	10	3	8372.58	7707.00	253.43

2	10	3	648.23	617.87	83.98

4	10	3	170.86	22.42	166.48

6	10	3	853.62	930.32	96.71

8	10	3	2267.42	2299.41	168.22

-7	11	3	3369.71	2892.35	208.00

-5	11	3	1226.29	1120.55	124.75

-3	11	3	102.43	47.62	196.03

-1	11	3	11.15	-113.48	201.77

1	11	3	55.40	162.69	70.83

3	11	3	0.72	115.86	67.26

5	11	3	122.65	114.88	85.52

7	11	3	4175.27	4731.46	220.13

-6	12	3	16.63	-50.79	121.02

-4	12	3	796.09	652.24	138.19

-2	12	3	1926.74	1542.97	133.39

0	12	3	200.68	0.00	223.24

2	12	3	148.26	179.38	86.31

4	12	3	220.98	214.91	107.55

6	12	3	1238.63	1581.12	165.26

-3	13	3	1580.65	1615.21	172.87

-1	13	3	269.60	328.63	112.32

1	13	3	116.20	290.48	100.00

3	13	3	1384.16	1993.17	170.05

5	13	3	85.74	166.86	112.70

0	14	3	13900.21	16554.11	489.59

-5	-15	4	4122.03	4231.10	229.65

-3	-15	4	1636.51	1347.65	171.88

-1	-15	4	14855.50	15421.22	452.81

1	-15	4	7851.81	7812.53	307.23

-8	-14	4	7453.43	8478.70	299.29

-6	-14	4	4932.47	4866.28	235.24

-4	-14	4	7695.14	7232.16	269.91

-2	-14	4	4793.51	4885.25	190.00

0	-14	4	4619.47	5127.24	215.47

2	-14	4	3051.72	3370.61	197.60

4	-14	4	1864.84	2147.30	191.79

-9	-13	4	3322.08	3587.07	211.37

-7	-13	4	3240.79	3532.79	180.13

-5	-13	4	1536.69	1300.38	116.05

-3	-13	4	944.36	903.41	97.31

-1	-13	4	1864.57	1896.09	122.26

1	-13	4	8.32	48.01	82.93

3	-13	4	633.09	476.46	115.34

5	-13	4	505.82	431.52	121.28

-10	-12	4	1165.12	1303.13	141.42

-8	-12	4	4067.27	4016.69	175.12

-6	-12	4	3036.94	2779.68	136.94

-4	-12	4	1513.92	1516.33	112.68

-2	-12	4	912.24	1057.36	96.52

0	-12	4	5761.44	5952.62	185.72

2	-12	4	1228.51	1428.60	106.68

4	-12	4	6889.28	7795.74	250.59

6	-12	4	5410.21	5881.58	250.53

-11	-11	4	8361.91	9012.28	364.99

-9	-11	4	10757.77	10219.85	319.55

-7	-11	4	2451.34	2080.05	123.54

-5	-11	4	3356.92	3331.25	139.42

-3	-11	4	3282.51	3268.53	128.88

-1	-11	4	20607.55	19987.34	461.71

1	-11	4	61.10	121.23	83.13

3	-11	4	3927.98	4462.90	163.42

5	-11	4	4237.19	4522.71	175.98

7	-11	4	25.73	-273.59	273.59

9	-11	4	3775.76	4623.71	256.04

-12	-10	4	5856.21	5809.90	243.20

-10	-10	4	307.20	320.64	71.74

-8	-10	4	1888.60	1755.34	111.93

-6	-10	4	115.63	77.38	66.67

-4	-10	4	837.61	715.99	83.42

-2	-10	4	2763.47	2878.80	109.52

0	-10	4	6008.19	5604.52	174.38

2	-10	4	13152.61	7409.26	203.30

4	-10	4	643.53	825.35	101.46

6	-10	4	2213.61	2443.96	143.39

8	-10	4	136.60	-221.44	231.76

-13	-9	4	328.49	436.60	108.56

-11	-9	4	4059.86	4289.99	191.25

-9	-9	4	3.95	-140.07	140.07

-7	-9	4	2284.15	2177.96	106.24

-5	-9	4	182.55	144.47	56.75

-3	-9	4	386.56	363.07	68.29

-1	-9	4	293.40	261.60	62.72

1	-9	4	785.38	572.21	75.28

3	-9	4	6161.19	7178.27	223.21

5	-9	4	499.47	688.45	96.68

7	-9	4	1085.79	1068.03	113.42

9	-9	4	420.83	455.70	122.46

-12	-8	4	719.78	819.37	125.08

-10	-8	4	185.01	44.05	71.44

-8	-8	4	2338.85	2416.48	94.51

-6	-8	4	7316.08	6552.00	203.01

-4	-8	4	367.65	375.57	57.17

-2	-8	4	4503.36	5069.36	159.67

0	-8	4	470.25	540.04	58.17

2	-8	4	79.41	109.53	66.07

4	-8	4	2906.22	3550.11	127.07

6	-8	4	5144.61	6215.18	187.65

8	-8	4	15482.39	14743.95	460.70

10	-8	4	15.20	-257.72	257.72

-13	-7	4	1.23	61.70	157.13

-11	-7	4	1543.80	1767.67	116.45

-9	-7	4	1155.68	1155.89	89.01

-7	-7	4	1.05	34.28	38.67

-5	-7	4	0.54	-12.50	90.27

-3	-7	4	41.66	-54.17	92.46

-1	-7	4	2087.23	2460.72	75.48

1	-7	4	3572.11	4139.88	145.33

3	-7	4	7391.98	9645.17	271.51

5	-7	4	16315.05	18370.87	399.05

7	-7	4	24.68	-21.03	184.91

9	-7	4	529.42	526.04	99.65

11	-7	4	289.98	384.00	137.33

-14	-6	4	579.84	517.30	125.26

-12	-6	4	112.99	0.00	212.90

-10	-6	4	11.28	39.28	121.22

-8	-6	4	684.25	658.49	83.80

-6	-6	4	2889.61	3161.85	182.17

-4	-6	4	20.45	113.09	36.51

-2	-6	4	4.32	-35.91	80.35

0	-6	4	4840.59	6422.11	182.12

2	-6	4	451.22	462.25	51.63

4	-6	4	10172.39	11772.69	297.90

6	-6	4	4858.86	5039.59	162.95

8	-6	4	5311.26	5580.74	176.07

10	-6	4	7367.23	7253.25	217.51

12	-6	4	91.35	-213.49	267.46

-13	-5	4	814.99	802.77	124.69

-11	-5	4	1.09	21.23	65.47

-9	-5	4	4722.67	4988.30	164.69

-7	-5	4	1688.87	1942.21	94.88

-5	-5	4	2156.88	2279.94	129.58

-3	-5	4	22999.33	27134.61	497.27

-1	-5	4	2829.97	3721.70	103.46

1	-5	4	7660.73	9922.89	215.67

3	-5	4	1900.33	1998.76	72.87

5	-5	4	123.78	94.26	57.35

7	-5	4	3325.23	3156.80	122.54

9	-5	4	211.81	248.85	79.18

11	-5	4	1351.06	1198.75	148.20

-14	-4	4	4122.62	4011.70	201.98

-12	-4	4	1582.66	1551.32	112.88

-10	-4	4	325.34	385.44	77.80

-8	-4	4	108.82	111.32	59.92

-6	-4	4	21567.02	25017.60	578.84

-4	-4	4	13463.57	17175.61	296.73

-2	-4	4	5162.46	6852.55	157.09

0	-4	4	8655.82	9224.53	261.06

2	-4	4	3297.01	4067.67	113.53

4	-4	4	66.92	-63.30	109.73

6	-4	4	4989.52	4818.84	147.10

8	-4	4	18202.15	21108.66	460.50

10	-4	4	515.53	570.90	89.92

12	-4	4	3559.10	3818.25	205.06

-13	-3	4	5259.18	5146.05	196.08

-11	-3	4	19.91	40.27	124.20

-9	-3	4	27503.12	26953.64	708.39

-7	-3	4	17143.56	16318.40	463.76

-5	-3	4	10677.57	12110.89	331.52

-3	-3	4	19200.20	28434.57	413.78

-1	-3	4	2519.57	3235.45	100.80

1	-3	4	16657.32	17676.80	345.87

3	-3	4	11339.40	12048.61	337.08

5	-3	4	111204.76	106090.05	1222.16

7	-3	4	173.96	-14.68	143.87

9	-3	4	4769.07	5111.56	158.02

11	-3	4	1259.32	1124.39	114.23

13	-3	4	204.53	92.47	266.89

-14	-2	4	526.14	599.26	122.08

-12	-2	4	35735.13	35008.52	962.13

-10	-2	4	6434.64	6157.81	191.81

-8	-2	4	401.01	518.32	56.38

-6	-2	4	41488.41	41405.51	671.31

-4	-2	4	115630.46	139930.25	1119.63

-2	-2	4	343122.38	534169.81	2247.92

0	-2	4	4596.42	4659.11	115.48

2	-2	4	86649.31	88035.27	845.85

4	-2	4	62032.19	58016.52	793.67

6	-2	4	29243.76	26004.56	611.82

8	-2	4	8438.76	7956.78	232.86

10	-2	4	72.00	94.64	74.21

12	-2	4	34149.78	36599.44	796.62

-13	-1	4	7590.07	7478.61	231.33

-11	-1	4	118.72	139.49	68.26

-9	-1	4	6629.41	6137.43	192.20

-7	-1	4	8384.83	8692.62	235.62

-5	-1	4	51877.51	59239.95	748.84

-3	-1	4	25722.76	31434.30	451.66

-1	-1	4	5270.17	7633.01	270.86

1	-1	4	2835.04	2851.90	98.70

3	-1	4	1141.94	957.67	44.76

5	-1	4	2073.08	2015.67	71.69

7	-1	4	6.36	-11.31	58.33

9	-1	4	7598.31	7115.49	234.25

11	-1	4	541.71	668.57	93.50

13	-1	4	289.11	225.24	114.90

-14	0	4	282.32	237.54	106.57

-12	0	4	1137.24	1360.28	104.68

-10	0	4	9041.55	8103.80	239.75

-8	0	4	1215.49	1180.81	84.67

-6	0	4	4234.64	4382.12	133.39

-4	0	4	3262.75	3888.91	130.20

-2	0	4	10330.43	11757.18	260.12

0	0	4	1054.56	1087.78	26.19

2	0	4	2080.31	1645.43	52.47

4	0	4	309.28	264.63	36.33

6	0	4	21.83	50.00	108.92

8	0	4	151.56	135.73	58.74

10	0	4	147.64	254.78	69.05

12	0	4	3368.84	3571.22	197.47

-13	1	4	1337.87	1575.00	139.46

-11	1	4	118.10	41.47	137.70

-9	1	4	532.52	602.36	72.66

-7	1	4	3232.95	3278.05	95.13

-5	1	4	11181.48	12252.71	353.44

-3	1	4	5162.78	6177.02	154.83

-1	1	4	13.18	-28.17	63.69

1	1	4	3632.62	3494.36	76.73

3	1	4	11580.68	9637.33	207.58

5	1	4	340.29	332.11	42.28

7	1	4	793.56	732.31	65.74

9	1	4	1500.16	1585.05	99.38

11	1	4	709.97	970.68	106.02

13	1	4	1306.75	1280.25	155.74

-14	2	4	6722.10	6224.42	253.38

-12	2	4	1491.91	1157.86	127.37

-10	2	4	10644.03	10131.39	275.46

-8	2	4	7300.50	7724.33	212.86

-6	2	4	17646.12	18462.35	485.85

-4	2	4	1179.80	1598.10	60.46

-2	2	4	656.51	676.27	39.75

0	2	4	1118.18	1002.69	40.59

2	2	4	1301.55	1413.06	38.84

4	2	4	5822.69	4710.28	139.59

6	2	4	1931.70	1877.77	82.18

8	2	4	1519.35	1444.94	92.63

10	2	4	1543.08	1539.60	108.51

12	2	4	187.89	-116.08	228.59

-13	3	4	2504.72	2459.20	169.85

-11	3	4	1563.84	1761.38	121.03

-9	3	4	1027.00	898.89	88.00

-7	3	4	8356.81	9264.68	273.91

-5	3	4	15274.21	17285.65	461.29

-3	3	4	1070.76	1108.13	52.29

-1	3	4	37507.51	33015.03	542.29

1	3	4	15556.05	12059.85	329.51

3	3	4	32.57	-72.63	73.38

5	3	4	2101.01	1983.06	77.04

7	3	4	2422.47	2133.34	98.13

9	3	4	2527.75	2268.36	119.98

11	3	4	264.63	435.40	83.35

13	3	4	1151.21	1231.78	155.91

-12	4	4	2910.20	3059.89	183.86

-10	4	4	807.47	811.77	94.12

-8	4	4	14299.93	15058.40	381.62

-6	4	4	854.58	892.72	84.23

-4	4	4	9153.98	9483.50	249.70

-2	4	4	4998.31	4278.42	130.21

0	4	4	744.49	782.85	45.70

2	4	4	10621.03	8272.52	215.46

4	4	4	31.20	29.03	56.45

6	4	4	12810.88	11088.51	308.74

8	4	4	1.59	7.54	54.16

10	4	4	1257.10	1403.15	114.23

12	4	4	861.89	1024.37	125.69

-13	5	4	586.38	397.41	137.17

-11	5	4	779.46	503.14	113.77

-9	5	4	1397.98	1455.98	108.50

-7	5	4	1503.92	1568.80	100.98

-5	5	4	5255.60	6074.23	161.35

-3	5	4	1771.68	1648.35	75.02

-1	5	4	37.33	-54.56	110.91

1	5	4	106.13	43.85	95.45

3	5	4	540.91	502.77	51.83

5	5	4	4379.36	3777.08	92.03

7	5	4	1017.15	900.86	85.02

9	5	4	1333.14	1325.04	103.71

11	5	4	1411.85	1749.53	149.80

-12	6	4	369.06	264.55	129.80

-10	6	4	1.68	-217.04	217.04

-8	6	4	21.91	-75.39	75.39

-6	6	4	1558.42	1695.94	104.57

-4	6	4	185.42	302.83	68.27

-2	6	4	11566.57	9289.43	266.97

0	6	4	4795.78	3877.78	116.55

2	6	4	28.01	39.28	113.29

4	6	4	2046.85	1637.67	90.13

6	6	4	728.57	725.48	66.72

8	6	4	849.61	770.91	90.75

10	6	4	3032.28	3136.59	163.98

12	6	4	3517.47	4264.90	219.95

-11	7	4	223.85	414.73	123.43

-9	7	4	98.05	43.45	99.41

-7	7	4	653.27	779.49	108.21

-5	7	4	5849.88	4994.00	152.10

-3	7	4	5.91	45.43	141.46

-1	7	4	2618.08	2053.73	98.57

1	7	4	4323.69	3212.04	113.78

3	7	4	0.76	40.67	52.18

5	7	4	3045.81	2877.10	119.69

7	7	4	2895.42	2814.86	92.47

9	7	4	3115.80	3400.93	158.23

11	7	4	3861.95	4271.32	222.03

-10	8	4	17.19	14.68	130.74

-8	8	4	1512.15	1475.24	137.91

-6	8	4	3380.04	3087.83	150.97

-4	8	4	797.35	783.04	89.37

-2	8	4	574.78	436.00	75.05

0	8	4	7200.15	6055.60	174.24

2	8	4	321.68	301.68	69.47

4	8	4	1186.41	1185.13	88.81

6	8	4	29.82	87.69	73.81

8	8	4	1630.19	1747.49	87.97

10	8	4	1964.21	2359.23	161.20

-9	9	4	2425.84	2162.28	200.06

-7	9	4	386.65	301.48	111.15

-5	9	4	10.30	-89.08	89.08

-3	9	4	3683.88	3348.09	147.65

-1	9	4	1877.80	1856.23	106.78

1	9	4	621.15	455.86	81.80

3	9	4	476.30	407.13	74.44

5	9	4	1245.86	1133.41	107.48

7	9	4	3441.43	3711.73	155.50

9	9	4	2254.90	2787.24	162.35

-8	10	4	4751.05	4205.91	235.39

-6	10	4	11466.52	9364.50	287.65

-4	10	4	1349.18	1110.05	113.25

-2	10	4	1195.03	991.31	107.08

0	10	4	18246.26	16459.71	469.32

2	10	4	10496.61	10064.79	306.30

4	10	4	16483.96	16976.67	487.81

6	10	4	1774.75	2048.78	134.16

8	10	4	7481.23	9518.19	310.35

-7	11	4	14931.51	14413.76	453.38

-5	11	4	1269.00	887.56	141.44

-3	11	4	10545.30	9225.16	314.49

-1	11	4	11510.45	10238.31	275.32

1	11	4	11007.67	10282.14	279.59

3	11	4	4008.78	3854.19	164.76

5	11	4	8.12	165.26	89.28

7	11	4	3572.68	4397.43	218.99

-6	12	4	331.28	-279.82	339.16

-4	12	4	1761.77	1571.61	167.14

-2	12	4	2540.76	2585.10	174.24

0	12	4	4055.57	4222.00	203.59

2	12	4	10672.71	11168.70	354.30

4	12	4	887.01	985.69	140.19

6	12	4	1200.35	1651.13	152.94

-3	13	4	1678.17	1834.70	182.22

-1	13	4	4280.53	4644.42	231.88

1	13	4	1255.24	957.62	162.09

3	13	4	655.41	952.49	153.45

-3	-15	5	584.86	455.77	134.39

-1	-15	5	557.36	454.77	128.43

1	-15	5	77.80	100.79	240.07

-8	-14	5	4042.52	4475.90	229.63

-6	-14	5	581.65	553.64	113.94

-4	-14	5	5374.08	5059.45	228.00

-2	-14	5	1149.73	1342.53	120.96

0	-14	5	6262.22	6498.02	242.38

2	-14	5	10242.17	10281.77	308.43

4	-14	5	487.87	67.49	323.93

-9	-13	5	393.94	513.24	122.06

-7	-13	5	209.59	286.54	94.46

-5	-13	5	1653.37	1531.69	120.04

-3	-13	5	9.82	41.46	73.60

-1	-13	5	2934.66	2980.77	143.69

1	-13	5	1489.44	1570.19	116.44

3	-13	5	516.68	537.34	111.95

5	-13	5	5.00	22.02	123.00

-10	-12	5	7.80	31.54	207.12

-8	-12	5	2024.80	2249.91	137.38

-6	-12	5	756.27	738.63	88.16

-4	-12	5	837.98	932.15	92.14

-2	-12	5	156.95	106.36	80.17

0	-12	5	245.70	220.48	75.21

2	-12	5	992.65	1030.40	106.26

4	-12	5	2404.50	2656.45	152.95

6	-12	5	3865.63	4344.56	222.46

-11	-11	5	1014.60	1115.77	99.35

-9	-11	5	2531.37	2631.46	136.46

-7	-11	5	2318.31	2077.38	121.33

-5	-11	5	179.52	105.96	75.60

-3	-11	5	579.97	528.30	79.61

-1	-11	5	3523.94	3605.73	138.08

1	-11	5	4291.11	4795.97	159.53

3	-11	5	9166.21	9834.38	300.70

5	-11	5	9331.08	10349.04	313.18

7	-11	5	2621.30	2629.04	190.36

-12	-10	5	59.80	-104.16	104.16

-10	-10	5	0.80	-125.16	125.16

-8	-10	5	1876.98	1898.67	115.71

-6	-10	5	0.69	77.18	168.24

-4	-10	5	390.89	507.95	71.46

-2	-10	5	277.02	289.17	70.85

0	-10	5	2618.89	2257.36	114.67

2	-10	5	1184.54	856.35	92.79

4	-10	5	6.66	-43.85	174.98

6	-10	5	2424.85	2542.92	142.02

8	-10	5	1443.49	1553.88	150.40

-13	-9	5	116.39	387.11	84.13

-11	-9	5	38.38	27.97	83.13

-9	-9	5	2191.47	1928.03	142.80

-7	-9	5	1131.61	999.72	84.04

-5	-9	5	6674.82	6745.05	207.99

-3	-9	5	333.77	398.17	64.31

-1	-9	5	3558.99	3440.99	120.05

1	-9	5	21.91	-104.16	125.39

3	-9	5	9130.15	11424.36	328.62

5	-9	5	531.85	833.78	95.09

7	-9	5	1169.88	1388.13	117.00

9	-9	5	124.49	-85.92	119.05

-12	-8	5	2587.96	2779.61	178.82

-10	-8	5	542.23	614.80	87.54

-8	-8	5	7504.00	7437.52	240.78

-6	-8	5	245.04	282.21	55.37

-4	-8	5	3350.77	3298.94	105.88

-2	-8	5	31.23	-104.96	104.96

0	-8	5	24795.71	28242.86	643.41

2	-8	5	4569.00	5082.24	151.79

4	-8	5	828.48	990.88	83.62

6	-8	5	5932.18	6825.63	193.20

8	-8	5	2791.75	2799.55	147.25

10	-8	5	1149.08	1041.55	136.85

-13	-7	5	1114.72	1302.70	145.78

-11	-7	5	1512.30	1425.82	105.92

-9	-7	5	583.47	739.54	80.80

-7	-7	5	2256.42	2390.64	120.30

-5	-7	5	96.69	100.60	45.84

-3	-7	5	24594.30	26529.57	568.98

-1	-7	5	30184.82	35042.84	657.68

1	-7	5	117.66	58.34	142.48

3	-7	5	3465.55	4359.63	125.64

5	-7	5	14092.12	14620.37	367.80

7	-7	5	780.26	772.66	101.08

9	-7	5	6487.96	6068.64	204.74

11	-7	5	1010.14	840.82	136.23

-14	-6	5	600.43	216.37	126.45

-12	-6	5	7368.12	7628.91	215.32

-10	-6	5	4566.34	4231.65	148.20

-8	-6	5	27028.59	28249.67	728.52

-6	-6	5	37.39	45.61	91.47

-4	-6	5	21275.27	21984.26	511.95

-2	-6	5	124995.41	146984.88	1325.03

0	-6	5	98837.27	119971.87	1207.19

2	-6	5	47458.50	53211.53	835.06

4	-6	5	140.13	40.28	141.49

6	-6	5	36995.86	37769.46	841.57

8	-6	5	9888.85	10526.81	378.59

10	-6	5	5192.16	5106.09	196.26

-13	-5	5	1411.07	1595.58	151.99

-11	-5	5	4625.72	4452.78	159.55

-9	-5	5	15749.36	16544.54	414.59

-7	-5	5	3906.98	4512.58	131.92

-5	-5	5	48027.21	57413.42	628.16

-3	-5	5	56716.52	66229.71	809.80

-1	-5	5	46195.13	57612.70	731.94

1	-5	5	9151.94	10179.14	226.58

3	-5	5	2189.18	2400.70	78.67

5	-5	5	5560.54	5740.65	183.63

7	-5	5	8472.97	7723.92	233.20

9	-5	5	4990.29	4755.05	167.97

11	-5	5	5168.14	5000.70	230.12

-14	-4	5	29.09	-104.76	104.76

-12	-4	5	4834.32	4629.58	169.52

-10	-4	5	1623.91	1271.87	93.23

-8	-4	5	7643.33	8520.99	278.42

-6	-4	5	7578.21	9146.68	254.10

-4	-4	5	881.70	1231.51	47.61

-2	-4	5	1486.57	1630.80	51.37

0	-4	5	15509.75	19632.38	396.74

2	-4	5	883.76	852.29	47.70

4	-4	5	4677.07	4943.61	132.99

6	-4	5	2334.08	2245.52	99.33

8	-4	5	31.66	112.30	61.50

10	-4	5	22.79	62.30	79.76

12	-4	5	1373.97	1210.22	151.58

-13	-3	5	2.85	-16.27	73.01

-11	-3	5	5286.28	5090.09	162.48

-9	-3	5	26.27	118.45	63.09

-7	-3	5	834.45	852.28	58.41

-5	-3	5	1813.73	1791.36	61.73

-3	-3	5	8655.49	12307.30	235.17

-1	-3	5	2520.00	3136.43	111.07

1	-3	5	9492.37	11161.40	295.62

3	-3	5	3288.04	3277.55	96.86

5	-3	5	23.83	-12.30	123.80

7	-3	5	2105.70	2073.71	99.88

9	-3	5	4101.43	3892.33	149.90

11	-3	5	126.75	180.76	91.47

-14	-2	5	39.74	60.12	106.14

-12	-2	5	23907.75	22914.60	557.01

-10	-2	5	6775.64	6863.44	200.48

-8	-2	5	3252.82	3380.94	111.04

-6	-2	5	45838.07	49071.64	755.25

-4	-2	5	433.55	577.92	36.54

-2	-2	5	254.06	195.06	19.09

0	-2	5	1990.99	2002.56	62.65

2	-2	5	16558.31	16436.15	374.91

4	-2	5	554.43	669.87	51.04

6	-2	5	2602.41	2428.44	99.58

8	-2	5	4902.66	4590.91	161.49

10	-2	5	4346.25	4513.33	165.85

12	-2	5	151.39	352.60	103.78

-13	-1	5	1739.53	1830.08	130.38

-11	-1	5	22.85	12.10	65.87

-9	-1	5	21509.55	20006.33	589.29

-7	-1	5	23547.43	25466.69	583.10

-5	-1	5	514.39	746.56	45.88

-3	-1	5	423.87	882.64	39.52

-1	-1	5	229.70	370.29	53.50

1	-1	5	16.17	60.12	25.20

3	-1	5	493.90	568.60	41.51

5	-1	5	32592.24	29740.55	633.76

7	-1	5	19434.72	18601.82	403.80

9	-1	5	101.65	111.11	65.08

11	-1	5	46.64	77.77	195.82

-14	0	5	2482.50	2285.64	173.62

-12	0	5	218.07	109.74	85.73

-10	0	5	17579.46	16913.46	424.38

-8	0	5	6539.68	6429.85	192.08

-6	0	5	1357.18	1393.94	65.43

-4	0	5	21970.56	26629.25	486.14

-2	0	5	83.17	109.94	28.38

0	0	5	1591.39	1619.02	33.96

2	0	5	4.58	-15.47	65.07

4	0	5	33870.13	29761.14	580.11

6	0	5	1712.39	1630.22	86.72

8	0	5	16.21	100.39	63.29

10	0	5	7742.96	8460.28	243.29

12	0	5	4053.10	4767.08	217.51

-13	1	5	771.49	901.01	127.07

-11	1	5	808.53	693.82	89.36

-9	1	5	297.28	202.44	73.04

-7	1	5	1794.84	1953.29	89.13

-5	1	5	5667.60	6300.60	193.72

-3	1	5	9757.97	11985.59	316.24

-1	1	5	173.12	142.31	25.21

1	1	5	5125.03	5486.48	116.74

3	1	5	231.20	219.33	33.54

5	1	5	1710.18	1491.89	67.24

7	1	5	652.95	584.19	70.69

9	1	5	6409.08	6388.97	200.87

11	1	5	862.84	981.93	120.73

-14	2	5	392.05	356.65	112.73

-12	2	5	68.22	-25.40	97.02

-10	2	5	1726.68	1551.63	102.98

-8	2	5	25.83	-30.36	160.51

-6	2	5	639.29	742.57	59.38

-4	2	5	130.51	140.90	38.90

-2	2	5	6732.16	7040.84	179.62

0	2	5	319.07	395.49	31.96

2	2	5	555.43	592.43	39.33

4	2	5	3755.89	3262.56	97.64

6	2	5	1731.58	1786.60	88.50

8	2	5	183.81	224.24	56.36

10	2	5	53.59	76.39	68.85

12	2	5	1430.68	1535.53	139.67

-13	3	5	1652.76	1745.91	139.50

-11	3	5	3.27	-23.61	191.05

-9	3	5	53.51	73.61	66.47

-7	3	5	1421.77	1629.12	93.04

-5	3	5	9003.21	10423.07	271.20

-3	3	5	2020.93	2290.51	73.29

-1	3	5	565.86	530.92	40.92

1	3	5	1539.56	1475.95	59.30

3	3	5	1352.33	1223.68	70.10

5	3	5	8304.06	7154.33	198.83

7	3	5	5350.88	4880.17	162.00

9	3	5	9354.20	9385.73	285.27

11	3	5	810.95	760.07	133.43

-12	4	5	3090.88	2653.79	193.04

-10	4	5	2.81	39.28	75.19

-8	4	5	7.53	-180.94	180.94

-6	4	5	1452.01	1720.68	92.84

-4	4	5	2892.22	2943.90	92.89

-2	4	5	6712.59	5646.12	195.75

0	4	5	68.72	41.67	87.30

2	4	5	1774.74	1485.69	65.67

4	4	5	647.77	675.96	47.74

6	4	5	7526.72	7135.67	208.58

8	4	5	716.52	685.43	79.03

10	4	5	130.67	163.50	84.33

12	4	5	1964.14	2393.14	173.72

-13	5	5	321.66	279.42	129.00

-11	5	5	1361.20	1473.94	133.71

-9	5	5	1145.55	1217.93	112.44

-7	5	5	649.94	901.05	86.77

-5	5	5	2338.37	2353.40	110.28

-3	5	5	23.01	-120.63	120.63

-1	5	5	238.85	24.21	116.30

1	5	5	2.44	-61.11	116.46

3	5	5	593.12	416.00	66.72

5	5	5	9918.97	9247.71	208.88

7	5	5	917.61	802.98	80.64

9	5	5	4261.02	4201.00	170.60

11	5	5	5858.62	6593.81	249.41

-12	6	5	1645.93	1755.58	163.34

-10	6	5	8021.85	8698.42	265.66

-8	6	5	917.33	1034.91	105.46

-6	6	5	14854.47	15100.95	401.32

-4	6	5	1021.07	893.04	81.85

-2	6	5	3133.19	2410.39	105.03

0	6	5	1872.80	1674.33	82.76

2	6	5	14949.32	12736.03	328.21

4	6	5	33797.53	28835.63	744.06

6	6	5	5164.97	5382.23	114.10

8	6	5	6519.30	7203.18	201.60

10	6	5	73.78	-57.74	182.54

-11	7	5	56.12	87.89	243.24

-9	7	5	6302.78	6832.04	219.27

-7	7	5	16470.78	17880.31	497.31

-5	7	5	12523.50	12047.32	390.18

-3	7	5	30833.54	26761.37	705.52

-1	7	5	967.17	1955.96	100.52

1	7	5	81418.70	67741.23	1131.90

3	7	5	15957.05	14603.05	376.71

5	7	5	7174.77	7083.67	240.30

7	7	5	1590.64	1585.27	77.76

9	7	5	481.29	680.62	115.52

-10	8	5	1405.48	1415.29	162.51

-8	8	5	2434.35	2409.04	155.94

-6	8	5	23577.87	24373.85	590.34

-4	8	5	267.24	285.18	85.54

-2	8	5	5330.85	4467.01	145.78

0	8	5	656.91	526.58	77.44

2	8	5	1203.31	1137.48	92.39

4	8	5	1121.46	1077.70	91.78

6	8	5	15779.69	15535.89	444.94

8	8	5	3006.29	3371.51	131.07

10	8	5	84.74	0.00	211.51

-9	9	5	2502.35	2677.26	187.54

-7	9	5	2.69	-99.99	99.99

-5	9	5	80.00	146.03	76.98

-3	9	5	686.38	647.27	102.05

-1	9	5	7026.37	6578.58	186.22

1	9	5	42.19	-69.24	69.24

3	9	5	10345.81	9320.31	290.81

5	9	5	850.82	807.41	95.12

7	9	5	522.12	730.48	118.11

9	9	5	685.77	819.77	91.58

-8	10	5	32.54	103.76	113.88

-6	10	5	843.92	432.87	133.04

-4	10	5	2530.06	2123.72	141.04

-2	10	5	188.87	114.70	87.11

0	10	5	34.34	4.56	74.20

2	10	5	2102.62	1814.47	124.08

4	10	5	1974.05	1865.18	125.25

6	10	5	510.96	517.88	122.87

8	10	5	841.17	839.48	147.92

-7	11	5	128.96	0.00	138.10

-5	11	5	293.60	108.35	135.34

-3	11	5	630.17	717.26	113.16

-1	11	5	2730.31	2566.32	151.80

1	11	5	1098.17	873.33	111.03

3	11	5	523.49	638.57	109.97

5	11	5	192.41	175.02	110.13

7	11	5	23.51	101.58	227.17

-4	12	5	7001.31	7474.79	292.80

-2	12	5	4437.03	3886.11	213.01

0	12	5	902.76	865.37	129.87

2	12	5	772.11	873.40	133.22

4	12	5	41.71	195.62	109.32

-1	13	5	11.25	26.39	128.36

1	13	5	241.58	360.96	132.56

-5	-15	6	1538.60	1886.15	168.09

-3	-15	6	54.93	15.67	114.08

-1	-15	6	459.66	415.82	134.37

1	-15	6	5450.58	5974.23	275.82

-8	-14	6	4.04	98.40	204.94

-6	-14	6	445.19	336.43	100.43

-4	-14	6	0.98	27.18	178.16

-2	-14	6	3600.14	3626.67	174.83

0	-14	6	173.97	20.24	111.91

2	-14	6	5572.41	5609.83	241.78

4	-14	6	667.61	468.51	163.18

-9	-13	6	1244.96	1315.95	154.34

-7	-13	6	651.63	564.01	111.37

-5	-13	6	5692.89	5447.98	183.62

-3	-13	6	14.02	23.01	171.22

-1	-13	6	1286.77	1239.50	103.90

1	-13	6	556.88	539.16	102.63

3	-13	6	942.64	1104.13	134.24

5	-13	6	2524.28	2679.74	230.70

-10	-12	6	1060.38	1155.25	139.42

-8	-12	6	9246.06	8460.28	259.97

-6	-12	6	247.79	117.68	83.15

-4	-12	6	5258.74	4957.52	174.22

-2	-12	6	458.99	398.98	79.80

0	-12	6	10.91	-152.96	191.85

2	-12	6	1695.90	1716.91	121.05

4	-12	6	30.64	-174.59	191.65

6	-12	6	3177.00	2919.15	203.59

-11	-11	6	2079.60	2028.91	115.02

-9	-11	6	3480.89	3293.73	150.73

-7	-11	6	246.20	198.85	73.03

-5	-11	6	2489.05	2471.47	122.57

-3	-11	6	7396.16	7925.36	250.82

-1	-11	6	24.77	19.24	163.88

1	-11	6	29.04	108.53	72.02

3	-11	6	5751.20	6128.21	194.29

5	-11	6	802.18	827.61	109.61

7	-11	6	6355.48	6481.51	253.54

-12	-10	6	525.17	358.88	107.78

-10	-10	6	102.16	-49.76	131.55

-8	-10	6	6444.53	5970.76	183.05

-6	-10	6	636.96	679.83	71.87

-4	-10	6	5118.82	5383.04	149.77

-2	-10	6	4172.69	4603.50	140.04

0	-10	6	26214.12	25582.89	710.11

2	-10	6	27229.12	23539.17	501.40

4	-10	6	9153.40	10919.66	314.76

6	-10	6	193.49	319.48	88.30

8	-10	6	2150.06	1882.59	177.74

-13	-9	6	9.67	45.43	96.22

-11	-9	6	3296.01	3443.67	167.22

-9	-9	6	7855.93	7322.83	178.60

-7	-9	6	20297.07	20006.22	468.23

-5	-9	6	34744.43	33020.12	777.27

-3	-9	6	11172.79	11911.10	322.41

-1	-9	6	43709.92	46574.28	892.59

1	-9	6	32408.39	29616.30	742.47

3	-9	6	2592.75	2976.20	123.81

5	-9	6	6393.68	7412.77	208.26

7	-9	6	11144.60	12146.76	344.06

9	-9	6	6113.52	5990.01	252.47

-12	-8	6	491.65	580.39	114.33

-10	-8	6	4721.98	4463.54	158.15

-8	-8	6	10133.49	9649.80	212.90

-6	-8	6	1268.32	1373.29	88.44

-4	-8	6	3172.59	3527.00	116.01

-2	-8	6	1104.24	1183.27	77.90

0	-8	6	6275.16	7140.30	195.69

2	-8	6	252.57	250.27	69.26

4	-8	6	3213.32	3762.84	131.09

6	-8	6	217.82	367.92	87.51

8	-8	6	1442.11	1275.82	127.76

10	-8	6	512.53	389.05	137.95

-13	-7	6	3661.07	3878.28	200.90

-11	-7	6	1103.63	1057.12	106.07

-9	-7	6	396.48	550.01	70.46

-7	-7	6	1513.73	1581.56	192.94

-5	-7	6	5947.73	6303.56	219.83

-3	-7	6	11.33	-81.14	112.89

-1	-7	6	6268.09	7152.15	219.56

1	-7	6	2011.89	2411.17	85.19

3	-7	6	76.80	69.84	156.15

5	-7	6	679.05	915.20	84.79

7	-7	6	188.33	322.86	82.55

9	-7	6	5617.49	5340.58	196.75

11	-7	6	8.06	61.30	252.76

-14	-6	6	585.61	552.24	100.64

-12	-6	6	7068.79	6774.41	206.66

-10	-6	6	1563.69	1622.67	96.40

-8	-6	6	36378.68	38929.68	865.61

-6	-6	6	837.87	1038.90	55.22

-4	-6	6	10554.48	11211.58	264.46

-2	-6	6	1809.86	2168.44	70.27

0	-6	6	9212.84	10962.65	253.17

2	-6	6	10930.33	12576.10	291.86

4	-6	6	3991.07	4233.94	128.71

6	-6	6	14200.33	14693.34	383.48

8	-6	6	823.07	933.31	108.62

10	-6	6	0.01	84.71	189.47

-13	-5	6	781.38	688.18	137.20

-11	-5	6	11242.73	11382.47	310.59

-9	-5	6	7098.90	7765.00	245.45

-7	-5	6	3714.96	4471.22	128.08

-5	-5	6	3268.36	4178.76	84.72

-3	-5	6	18855.63	22871.80	485.08

-1	-5	6	70750.70	85978.55	954.28

1	-5	6	73.69	105.96	38.89

3	-5	6	6740.36	7488.12	230.90

5	-5	6	6703.68	7037.69	199.88

7	-5	6	171.51	259.36	72.03

9	-5	6	3317.00	3407.30	153.91

11	-5	6	8636.86	8441.00	279.29

-14	-4	6	256.41	367.52	102.20

-12	-4	6	1.07	47.81	169.23

-10	-4	6	8687.36	8706.51	261.04

-8	-4	6	3778.73	4254.14	133.24

-6	-4	6	11257.26	14197.76	321.43

-4	-4	6	856.10	1281.80	83.57

-2	-4	6	2257.28	2826.98	84.14

0	-4	6	2111.30	2465.05	72.15

2	-4	6	2586.24	3094.91	99.89

4	-4	6	20841.82	21421.92	552.75

6	-4	6	388.63	427.37	66.10

8	-4	6	2460.79	2473.76	122.56

10	-4	6	12.54	-150.58	213.08

12	-4	6	96.71	91.86	99.21

-13	-3	6	486.88	408.70	89.12

-11	-3	6	2828.68	2656.20	127.39

-9	-3	6	73.33	52.18	156.35

-7	-3	6	0.43	-12.50	104.75

-5	-3	6	2591.29	3208.41	97.50

-3	-3	6	2579.19	3516.02	74.60

-1	-3	6	448.30	682.61	39.13

1	-3	6	3163.20	3708.23	109.47

3	-3	6	6533.50	6734.31	205.38

5	-3	6	506.58	505.30	64.92

7	-3	6	635.43	692.17	78.63

9	-3	6	2092.01	2019.21	118.92

11	-3	6	1536.14	1599.53	156.38

-14	-2	6	607.60	780.75	109.78

-12	-2	6	1333.33	1260.83	104.70

-10	-2	6	738.00	932.11	84.99

-8	-2	6	3421.92	4052.24	124.02

-6	-2	6	3739.79	4080.82	121.42

-4	-2	6	350.40	448.91	39.91

-2	-2	6	4431.87	6262.25	150.00

0	-2	6	225.51	217.96	28.58

2	-2	6	3726.81	3745.33	116.35

4	-2	6	12108.47	11445.11	272.90

6	-2	6	2751.51	2739.92	108.35

8	-2	6	9718.15	9451.86	269.96

10	-2	6	187.06	24.21	188.71

12	-2	6	339.93	356.04	116.30

-13	-1	6	111.75	-41.27	103.77

-11	-1	6	1672.61	1569.92	105.35

-9	-1	6	134.08	105.17	63.70

-7	-1	6	5364.10	6037.45	174.26

-5	-1	6	928.65	1150.56	53.66

-3	-1	6	11188.92	13626.27	342.57

-1	-1	6	760.26	1063.88	34.15

1	-1	6	3275.58	3393.39	105.33

3	-1	6	458.34	464.25	42.89

5	-1	6	7.49	20.83	48.01

7	-1	6	11550.61	10433.31	323.20

9	-1	6	6520.38	6307.60	183.87

11	-1	6	1743.55	1906.94	158.20

-14	0	6	3786.14	3586.55	196.73

-12	0	6	84.05	189.68	86.31

-10	0	6	31.21	56.15	155.35

-8	0	6	4205.70	4195.48	142.50

-6	0	6	1274.47	1410.06	67.40

-4	0	6	5220.19	5776.09	175.84

-2	0	6	15204.74	17440.93	382.63

0	0	6	267.85	396.81	34.64

2	0	6	57.44	-27.38	75.99

4	0	6	2472.48	2184.64	76.70

6	0	6	3111.42	3025.21	110.79

8	0	6	3370.34	3024.06	132.07

10	0	6	732.94	992.55	104.64

12	0	6	1003.81	1204.82	142.78

-13	1	6	6.75	164.47	110.51

-11	1	6	50.17	56.35	72.22

-9	1	6	12.90	-33.93	147.81

-7	1	6	1451.55	1695.58	90.47

-5	1	6	16305.84	19370.05	488.52

-3	1	6	2.18	-62.69	75.59

-1	1	6	396.14	407.86	35.15

1	1	6	510.85	456.07	32.77

3	1	6	1026.81	820.87	53.27

5	1	6	4671.84	4223.01	132.46

7	1	6	4106.12	4174.80	131.83

9	1	6	4841.85	5069.47	167.55

11	1	6	1320.14	1524.89	147.80

-14	2	6	402.94	307.83	128.81

-12	2	6	2511.94	2678.33	148.78

-10	2	6	644.61	699.86	93.91

-8	2	6	2477.69	2841.20	115.45

-6	2	6	2664.02	2797.51	105.18

-4	2	6	1818.89	2285.37	74.04

-2	2	6	16639.69	17643.72	432.79

0	2	6	3852.03	3635.32	117.75

2	2	6	10347.52	9785.73	184.47

4	2	6	17467.37	15704.30	468.44

6	2	6	12151.89	11268.86	318.56

8	2	6	11381.66	11555.59	366.28

10	2	6	35.16	25.40	177.77

12	2	6	846.31	915.73	125.88

-13	3	6	19957.87	19199.84	585.39

-11	3	6	9126.79	9947.64	272.43

-9	3	6	24327.89	26958.71	777.19

-7	3	6	3721.58	4488.68	131.80

-5	3	6	70045.90	80193.99	1108.35

-3	3	6	46324.28	49567.62	797.89

-1	3	6	37426.32	34386.47	638.61

1	3	6	61983.87	54452.86	833.96

3	3	6	10698.76	10599.38	237.25

5	3	6	77108.12	65174.54	1067.34

7	3	6	574.83	55.79	173.32

9	3	6	2059.81	2229.96	127.85

11	3	6	2734.17	3458.95	195.15

-12	4	6	14423.62	14215.14	509.69

-10	4	6	105.74	-18.25	84.13

-8	4	6	1391.35	1391.31	102.74

-6	4	6	11271.44	13653.32	343.66

-4	4	6	14518.50	15295.15	344.27

-2	4	6	82119.10	79509.94	1073.44

0	4	6	4558.18	3644.08	117.33

2	4	6	13936.72	11349.98	289.80

4	4	6	1823.28	1488.84	72.40

6	4	6	44.71	77.18	56.15

8	4	6	752.67	755.33	89.95

10	4	6	5.88	139.67	84.52

-11	5	6	42.99	27.97	249.39

-9	5	6	3132.48	3853.63	159.66

-7	5	6	525.62	523.30	87.35

-5	5	6	4128.53	4109.32	135.46

-3	5	6	6626.49	6266.31	189.49

-1	5	6	1541.68	1386.83	80.14

1	5	6	434.58	501.07	65.51

3	5	6	11591.67	9851.64	297.91

5	5	6	442.76	447.32	58.76

7	5	6	153.96	147.43	72.03

9	5	6	935.05	968.90	107.04

11	5	6	956.52	882.67	137.61

-12	6	6	1.93	61.30	120.82

-10	6	6	815.76	789.08	134.62

-8	6	6	76.62	213.89	82.14

-6	6	6	477.23	572.70	90.32

-4	6	6	2756.99	2487.49	110.31

-2	6	6	2479.60	2276.39	102.72

0	6	6	76.86	15.08	138.10

2	6	6	262.12	351.48	58.35

4	6	6	3846.88	3372.55	129.77

6	6	6	1404.01	1492.91	188.78

8	6	6	17.90	0.00	194.43

10	6	6	782.10	920.26	131.83

-11	7	6	1142.62	1130.29	173.19

-9	7	6	6511.96	7360.52	233.87

-7	7	6	3096.97	3165.06	148.91

-5	7	6	1314.19	1217.06	103.13

-3	7	6	275.24	221.29	73.23

-1	7	6	49.42	30.36	64.68

1	7	6	1370.38	1201.98	92.61

3	7	6	3660.04	3345.87	136.11

5	7	6	1429.77	1449.84	105.52

7	7	6	298.47	322.10	56.73

9	7	6	654.44	895.13	135.59

-10	8	6	80.17	59.92	224.00

-8	8	6	1613.90	1842.54	161.56

-6	8	6	83.54	69.25	207.74

-4	8	6	9324.11	9513.37	309.59

-2	8	6	4222.74	4057.56	158.51

0	8	6	1196.74	1245.91	92.58

2	8	6	2.57	-24.80	64.88

4	8	6	104.59	13.49	73.41

6	8	6	152.18	304.19	75.20

8	8	6	5.82	7.17	113.48

-9	9	6	2988.99	2991.17	201.75

-7	9	6	7523.83	6286.92	260.06

-5	9	6	8697.87	7596.89	214.23

-3	9	6	264.29	196.86	77.00

-1	9	6	7468.41	6600.55	224.66

1	9	6	837.97	837.61	94.92

3	9	6	2135.91	2031.89	124.08

5	9	6	1978.66	2354.41	132.40

7	9	6	2572.64	2970.71	186.17

-8	10	6	993.50	1091.80	139.21

-6	10	6	1130.20	1172.83	136.65

-4	10	6	18.91	-208.71	208.71

-2	10	6	5472.12	5084.19	180.18

0	10	6	166.70	120.45	82.74

2	10	6	2795.23	2732.71	147.84

4	10	6	734.76	822.36	119.13

6	10	6	511.35	598.85	127.63

-5	11	6	460.53	607.36	115.52

-3	11	6	809.96	685.01	128.46

-1	11	6	1978.88	2095.04	154.86

1	11	6	257.27	125.02	106.17

3	11	6	2224.40	2661.93	174.77

5	11	6	69.82	196.42	111.50

-4	12	6	692.61	609.87	155.44

-2	12	6	488.34	254.86	145.69

0	12	6	1618.39	1555.65	167.11

2	12	6	39.10	-294.43	294.43

-5	-15	7	2210.35	2294.14	176.75

-3	-15	7	330.98	267.52	125.82

-1	-15	7	3301.23	3515.09	211.57

1	-15	7	380.61	501.92	152.82

-8	-14	7	780.08	877.36	123.49

-6	-14	7	390.53	358.44	107.37

-4	-14	7	974.89	860.29	127.30

-2	-14	7	621.57	813.14	116.53

0	-14	7	928.70	898.58	140.40

2	-14	7	2466.35	2318.50	174.22

4	-14	7	6204.96	7113.50	295.16

-9	-13	7	189.60	246.85	110.53

-7	-13	7	10869.74	10343.43	297.45

-5	-13	7	21826.99	20805.03	547.01

-3	-13	7	16566.13	16107.22	480.29

-1	-13	7	8891.48	9102.93	253.35

1	-13	7	9543.63	9125.33	320.39

3	-13	7	11132.50	11492.17	376.56

5	-13	7	5947.72	6852.95	286.53

-10	-12	7	2050.71	2044.76	174.74

-8	-12	7	6347.25	5664.60	201.69

-6	-12	7	11028.85	10754.78	314.58

-4	-12	7	681.71	696.30	91.53

-2	-12	7	2517.89	2346.95	129.92

0	-12	7	419.88	401.54	92.69

2	-12	7	103.10	189.49	82.34

4	-12	7	1398.47	1502.62	123.38

6	-12	7	2777.72	3443.51	209.67

-11	-11	7	11.96	147.35	83.92

-9	-11	7	6796.89	6470.29	203.99

-7	-11	7	1127.91	1092.93	98.92

-5	-11	7	27.78	-124.40	152.37

-3	-11	7	110.50	110.32	60.72

-1	-11	7	4066.28	4427.31	155.31

1	-11	7	4757.11	5205.70	163.59

3	-11	7	4627.95	4815.06	177.88

5	-11	7	2598.93	2517.09	155.96

7	-11	7	474.79	365.41	144.10

-12	-10	7	2884.76	2960.53	179.25

-10	-10	7	297.68	263.10	61.85

-8	-10	7	16224.36	15825.78	451.41

-6	-10	7	182.45	-98.62	175.22

-4	-10	7	9412.21	9773.97	317.59

-2	-10	7	13927.24	14800.17	388.95

0	-10	7	5144.10	5028.04	171.54

2	-10	7	963.64	964.93	98.32

4	-10	7	201.01	297.66	86.52

6	-10	7	8590.11	8967.91	270.24

8	-10	7	2300.63	2548.52	199.63

-13	-9	7	3482.64	3212.51	189.30

-11	-9	7	21171.72	22200.85	605.99

-9	-9	7	53.56	135.71	88.89

-7	-9	7	22156.36	22165.10	506.82

-5	-9	7	3319.61	3284.23	123.54

-3	-9	7	3.57	60.91	132.73

-1	-9	7	5930.13	6365.14	206.42

1	-9	7	2575.43	2550.96	117.85

3	-9	7	35010.56	38793.38	890.12

5	-9	7	2180.25	2559.88	135.64

7	-9	7	4181.01	4484.35	174.55

9	-9	7	161.85	117.27	125.40

-12	-8	7	18.41	-184.31	184.31

-10	-8	7	570.42	519.33	77.22

-8	-8	7	185.22	300.45	44.91

-6	-8	7	8167.44	8886.57	283.40

-4	-8	7	3446.58	3874.10	118.64

-2	-8	7	1588.92	1777.69	87.70

0	-8	7	999.47	1202.65	83.65

2	-8	7	262.46	388.00	64.90

4	-8	7	201.74	301.44	67.87

6	-8	7	487.23	625.88	100.05

8	-8	7	2302.36	2409.46	148.15

10	-8	7	1955.95	2089.01	164.18

-13	-7	7	2051.21	1719.38	159.23

-11	-7	7	72.30	181.15	71.23

-9	-7	7	3549.27	3557.42	137.67

-7	-7	7	171.52	93.54	66.78

-5	-7	7	5063.81	5085.71	148.32

-3	-7	7	5639.54	6083.66	174.36

-1	-7	7	1215.62	1370.83	70.37

1	-7	7	1710.05	2186.29	93.29

3	-7	7	8816.94	9219.40	297.63

5	-7	7	182.23	120.25	75.41

7	-7	7	235.58	262.35	90.69

9	-7	7	2733.13	2875.92	175.47

-14	-6	7	16.06	-149.99	245.62

-12	-6	7	0.23	-76.18	170.22

-10	-6	7	1836.03	1761.73	109.75

-8	-6	7	14912.40	16543.67	411.00

-6	-6	7	34.47	48.14	50.80

-4	-6	7	2331.02	2535.58	83.25

-2	-6	7	1524.58	1757.32	70.22

0	-6	7	340.23	381.74	48.83

2	-6	7	16477.29	18579.69	516.20

4	-6	7	1885.31	1969.84	98.86

6	-6	7	9964.07	10393.76	293.57

8	-6	7	7574.46	7665.39	237.83

10	-6	7	461.13	677.43	122.86

-13	-5	7	167.25	153.58	99.02

-11	-5	7	617.10	556.88	82.79

-9	-5	7	531.12	541.19	73.06

-7	-5	7	132.39	182.56	61.51

-5	-5	7	3050.05	3912.22	87.84

-3	-5	7	4419.18	4917.74	144.01

-1	-5	7	2434.82	2954.34	84.91

1	-5	7	1806.82	2161.64	75.63

3	-5	7	1570.40	1699.62	87.71

5	-5	7	1824.84	1795.92	99.84

7	-5	7	1178.23	1237.32	101.12

9	-5	7	1118.74	1069.22	113.62

11	-5	7	3036.14	2747.62	197.78

-14	-4	7	2897.34	2516.73	175.47

-12	-4	7	12.62	24.40	180.34

-10	-4	7	81.42	-57.14	144.05

-8	-4	7	173.90	49.02	172.25

-6	-4	7	542.20	722.39	62.75

-4	-4	7	1474.08	2139.42	54.85

-2	-4	7	1575.42	1854.89	61.30

0	-4	7	1152.42	1400.85	58.86

2	-4	7	965.21	1053.86	62.40

4	-4	7	5842.17	6236.17	183.92

6	-4	7	6218.13	5904.65	202.39

8	-4	7	2548.04	2459.64	126.54

10	-4	7	2223.08	2455.11	165.64

-13	-3	7	71.92	55.36	195.43

-11	-3	7	316.47	418.17	74.23

-9	-3	7	3165.64	3306.52	131.28

-7	-3	7	1289.21	1574.17	82.10

-5	-3	7	12177.54	16946.91	479.33

-3	-3	7	2987.58	4065.87	85.59

-1	-3	7	2841.69	3596.78	111.56

1	-3	7	2116.66	2377.36	70.32

3	-3	7	4887.55	4939.78	135.81

5	-3	7	1305.20	1158.79	84.08

7	-3	7	2895.77	2781.62	125.43

9	-3	7	3351.11	3316.64	151.72

11	-3	7	1387.56	1482.63	137.08

-14	-2	7	853.64	777.16	136.41

-12	-2	7	3209.34	3120.32	153.69

-10	-2	7	1961.16	2146.36	105.40

-8	-2	7	9512.48	10297.08	291.90

-6	-2	7	3905.90	4257.52	144.77

-4	-2	7	21.45	0.00	88.29

-2	-2	7	43.02	97.90	24.96

0	-2	7	6770.30	6783.26	184.68

2	-2	7	17562.59	17573.54	453.26

4	-2	7	199.89	211.36	55.57

6	-2	7	14128.08	13808.69	349.84

8	-2	7	6540.16	6270.08	197.10

10	-2	7	2195.10	2117.29	140.78

12	-2	7	438.57	450.14	125.64

-13	-1	7	44.12	-55.95	224.00

-11	-1	7	19819.87	19742.31	493.80

-9	-1	7	17296.07	17480.88	403.14

-7	-1	7	1081.47	1304.39	79.09

-5	-1	7	9986.26	10914.74	259.02

-3	-1	7	326.64	286.67	37.52

-1	-1	7	209996.20	287628.44	1432.38

1	-1	7	30601.21	29634.06	554.81

3	-1	7	19869.61	17627.82	477.62

5	-1	7	25000.88	21620.58	579.94

7	-1	7	5703.79	5235.04	156.64

9	-1	7	11332.71	11426.64	328.57

11	-1	7	81.40	118.65	106.94

-14	0	7	479.81	283.04	117.30

-12	0	7	7871.75	7894.23	256.05

-10	0	7	6266.33	6262.81	197.07

-8	0	7	34967.18	37779.94	808.24

-6	0	7	530.05	579.20	54.41

-4	0	7	51985.38	62565.82	859.01

-2	0	7	106914.02	124077.24	1187.65

0	0	7	55820.23	65185.90	638.65

2	0	7	22567.44	20884.65	495.46

4	0	7	470.85	463.79	62.14

6	0	7	23255.63	20674.83	612.02

8	0	7	2559.30	2407.86	120.58

10	0	7	2972.67	3531.89	160.20

12	0	7	2035.52	2524.84	180.69

-13	1	7	537.13	548.65	120.89

-11	1	7	447.67	485.71	88.13

-9	1	7	2701.27	2686.09	121.62

-7	1	7	2821.68	3262.56	117.12

-5	1	7	9918.24	11189.90	276.00

-3	1	7	464.83	524.61	44.68

-1	1	7	3089.75	3196.65	100.18

1	1	7	9109.85	9053.41	179.02

3	1	7	53.67	42.66	40.08

5	1	7	467.10	527.68	61.54

7	1	7	137.42	167.87	55.96

9	1	7	2.90	-119.24	186.29

11	1	7	469.72	606.17	119.89

-12	2	7	2573.95	2555.47	174.85

-10	2	7	846.37	855.11	98.30

-8	2	7	24.06	-16.86	135.90

-6	2	7	1622.02	1819.01	93.47

-4	2	7	4957.36	5703.75	165.40

-2	2	7	10166.13	10437.17	250.80

0	2	7	1208.00	1255.72	61.83

2	2	7	31.45	68.05	31.88

4	2	7	4194.48	3676.11	133.33

6	2	7	145.97	205.77	67.27

8	2	7	634.26	612.88	81.80

10	2	7	211.15	285.75	99.22

-13	3	7	2333.65	2396.41	183.73

-11	3	7	875.06	954.95	116.37

-9	3	7	3007.91	3402.22	140.95

-7	3	7	8121.32	9383.52	301.34

-5	3	7	13255.08	15882.81	355.07

-3	3	7	755.30	989.39	64.75

-1	3	7	39.40	106.54	41.07

1	3	7	347.32	345.20	48.24

3	3	7	1477.01	1341.79	112.23

5	3	7	111.03	-9.92	66.07

7	3	7	232.54	-173.64	173.64

9	3	7	2319.45	2595.33	139.21

11	3	7	2405.59	2523.23	184.14

-12	4	7	6313.49	6489.23	255.71

-10	4	7	1196.85	1341.27	123.16

-8	4	7	688.56	836.32	83.00

-6	4	7	531.05	713.33	73.46

-4	4	7	4190.10	4788.73	133.32

-2	4	7	397.63	388.89	69.48

0	4	7	10677.14	10448.96	278.57

2	4	7	5193.88	4463.46	146.50

4	4	7	430.20	408.71	48.07

6	4	7	749.21	642.57	76.65

8	4	7	44.04	-48.21	183.32

10	4	7	1688.78	1720.95	155.40

-11	5	7	7503.57	7751.40	276.22

-9	5	7	256.58	317.32	89.50

-7	5	7	34264.37	40617.46	977.39

-5	5	7	1036.26	1025.08	91.18

-3	5	7	10754.70	10259.40	306.38

-1	5	7	1475.05	1332.40	87.28

1	5	7	99.19	45.44	52.18

3	5	7	8308.75	7244.55	221.38

5	5	7	1612.69	1591.59	72.27

7	5	7	13203.93	13932.44	446.34

9	5	7	562.42	797.99	113.94

-10	6	7	8281.19	8586.41	292.45

-8	6	7	106.10	121.03	87.70

-6	6	7	20.84	-200.18	200.18

-4	6	7	1109.20	1119.70	89.60

-2	6	7	5907.43	5415.21	171.72

0	6	7	1855.71	1739.35	92.08

2	6	7	257.40	279.03	65.29

4	6	7	8274.83	7645.63	250.41

6	6	7	106.52	94.02	81.35

8	6	7	1625.03	1742.00	151.82

10	6	7	673.10	368.65	144.52

-11	7	7	217.54	-62.11	248.64

-9	7	7	168.75	83.54	124.22

-7	7	7	182.18	349.64	87.71

-5	7	7	2240.16	2077.93	128.89

-3	7	7	69.84	-42.26	160.91

-1	7	7	34.19	-40.87	155.75

1	7	7	835.42	917.50	92.35

3	7	7	20.59	172.81	56.35

5	7	7	668.78	689.13	81.60

7	7	7	91.74	124.95	74.67

9	7	7	1380.26	1502.24	144.03

-10	8	7	304.33	379.64	131.77

-8	8	7	34.82	-105.75	122.81

-6	8	7	2402.20	2434.30	141.42

-4	8	7	3491.91	2916.50	142.80

-2	8	7	3820.45	3802.01	155.42

0	8	7	134.25	237.12	71.83

2	8	7	800.80	803.22	85.78

4	8	7	61.75	-28.37	72.02

6	8	7	1458.13	1551.75	142.86

8	8	7	2817.73	3684.01	281.29

-7	9	7	2.61	14.48	111.30

-5	9	7	2.42	-25.59	185.90

-3	9	7	2.49	-24.01	173.99

-1	9	7	117.75	23.22	172.43

1	9	7	3209.96	3241.57	144.73

3	9	7	23.45	-188.88	188.88

5	9	7	2138.99	2138.71	163.03

7	9	7	410.24	507.89	119.28

-6	10	7	636.99	539.37	150.48

-4	10	7	592.43	463.33	122.88

-2	10	7	2333.65	2498.96	164.86

0	10	7	558.00	754.73	105.41

2	10	7	240.70	170.86	103.39

4	10	7	681.88	631.91	122.69

6	10	7	70.39	-133.92	236.70

-5	11	7	4148.29	4256.55	228.05

-3	11	7	39.57	-299.98	299.98

-1	11	7	64.66	359.12	98.61

1	11	7	922.82	1338.18	144.56

3	11	7	186.58	279.59	136.92

-5	-15	8	2677.34	2929.66	188.36

-3	-15	8	5061.54	5473.43	245.22

-1	-15	8	167.60	31.95	261.53

1	-15	8	75.73	-120.63	145.83

-8	-14	8	2552.50	2804.18	202.66

-6	-14	8	4432.40	4096.80	201.85

-4	-14	8	2759.72	2510.30	178.06

-2	-14	8	5693.66	5398.47	233.26

0	-14	8	574.11	411.51	127.64

2	-14	8	3609.05	3897.86	223.98

4	-14	8	5714.53	5864.85	287.03

-9	-13	8	1267.10	1329.28	141.03

-7	-13	8	7697.63	7015.80	249.11

-5	-13	8	4.43	24.60	181.93

-3	-13	8	9648.10	9388.02	264.95

-1	-13	8	26.24	24.20	158.32

1	-13	8	1122.31	1217.37	110.83

3	-13	8	8979.10	9080.70	293.45

5	-13	8	2215.43	2525.94	198.02

-10	-12	8	1834.42	1715.59	158.80

-8	-12	8	403.62	376.91	95.47

-6	-12	8	18.80	-46.23	74.60

-4	-12	8	6573.32	6659.82	199.84

-2	-12	8	707.12	710.22	98.08

0	-12	8	10359.10	11148.08	317.44

2	-12	8	1920.38	2130.35	132.40

4	-12	8	81.92	61.11	113.29

6	-12	8	236.60	-67.27	304.41

-11	-11	8	9.94	-219.23	219.23

-9	-11	8	4088.90	3709.51	161.38

-7	-11	8	365.71	381.67	74.03

-5	-11	8	69.26	114.48	63.69

-3	-11	8	6.96	-141.65	147.41

-1	-11	8	296.80	357.23	70.06

1	-11	8	8145.67	8388.84	240.09

3	-11	8	6.27	-22.82	174.79

5	-11	8	2224.59	2167.24	147.54

7	-11	8	727.01	870.97	149.89

-12	-10	8	8.52	44.24	88.48

-10	-10	8	1134.06	1170.34	108.55

-8	-10	8	2748.37	2367.10	126.56

-6	-10	8	3417.18	3388.56	134.86

-4	-10	8	2565.48	2901.61	119.42

-2	-10	8	1730.38	1960.25	105.58

0	-10	8	73.12	-25.20	71.03

2	-10	8	3604.11	4111.91	148.63

4	-10	8	1513.76	1700.51	115.06

6	-10	8	7342.35	7306.01	224.68

8	-10	8	1689.04	1693.26	178.84

-13	-9	8	1138.79	1220.25	136.84

-11	-9	8	24.79	-34.12	94.24

-9	-9	8	845.35	822.82	64.45

-7	-9	8	0.29	19.64	98.40

-5	-9	8	16.92	-67.65	145.62

-3	-9	8	39.74	25.40	55.35

-1	-9	8	1050.06	1079.00	85.63

1	-9	8	6548.01	6592.41	190.06

3	-9	8	4645.13	5320.98	170.98

5	-9	8	5863.79	6495.56	208.87

7	-9	8	111.69	336.91	98.41

9	-9	8	96.43	220.24	115.87

-12	-8	8	849.02	797.03	123.90

-10	-8	8	349.16	384.83	82.56

-8	-8	8	1237.32	1141.07	77.09

-6	-8	8	84.43	36.11	59.52

-4	-8	8	545.39	522.97	71.87

-2	-8	8	3559.29	3777.68	123.04

0	-8	8	469.49	369.06	68.09

2	-8	8	561.22	570.21	77.03

4	-8	8	4851.79	5667.50	177.41

6	-8	8	6862.90	7079.84	203.69

8	-8	8	700.39	701.03	119.12

-13	-7	8	205.94	287.93	113.11

-11	-7	8	998.76	1063.34	102.68

-9	-7	8	312.52	248.08	68.47

-7	-7	8	9244.61	9519.51	342.45

-5	-7	8	7925.27	9216.78	281.52

-3	-7	8	295.79	345.36	54.78

-1	-7	8	6071.12	6656.97	233.08

1	-7	8	2089.97	2323.72	100.69

3	-7	8	1584.92	1915.37	97.82

5	-7	8	222.53	200.83	79.38

7	-7	8	50.68	138.88	75.99

9	-7	8	2539.80	2303.99	173.63

-14	-6	8	84.50	75.79	94.05

-12	-6	8	410.61	351.31	88.92

-10	-6	8	996.84	938.49	94.15

-8	-6	8	3670.77	4295.38	141.33

-6	-6	8	4193.66	4849.18	116.76

-4	-6	8	2126.68	2184.30	84.40

-2	-6	8	14763.76	16596.43	472.57

0	-6	8	517.57	603.62	58.38

2	-6	8	513.21	702.85	71.67

4	-6	8	531.85	753.43	67.50

6	-6	8	9667.19	10119.98	296.95

8	-6	8	918.49	831.48	107.44

10	-6	8	4394.56	4239.59	217.77

-13	-5	8	431.31	118.89	259.41

-11	-5	8	4113.90	3767.66	156.45

-9	-5	8	284.77	319.53	76.81

-7	-5	8	17041.67	20273.36	603.01

-5	-5	8	236.51	408.16	95.96

-3	-5	8	19.90	-44.84	100.39

-1	-5	8	15374.06	17474.00	467.53

1	-5	8	22678.60	24315.61	581.24

3	-5	8	58340.22	59311.24	992.25

5	-5	8	42.68	128.17	61.51

7	-5	8	6475.01	7254.54	227.24

9	-5	8	1400.23	1276.52	120.60

11	-5	8	2850.68	2690.90	189.18

-14	-4	8	8979.33	8258.73	287.15

-12	-4	8	2446.44	2500.45	134.26

-10	-4	8	2143.91	1986.18	113.77

-8	-4	8	29776.12	34900.47	820.03

-6	-4	8	39546.82	49828.17	916.55

-4	-4	8	37561.55	49936.74	601.67

-2	-4	8	24627.79	28102.95	570.19

0	-4	8	119109.47	136065.95	1354.45

2	-4	8	45814.82	48753.57	841.74

4	-4	8	11479.49	11385.19	312.25

6	-4	8	1213.00	1159.56	101.33

8	-4	8	8665.99	8450.66	287.79

10	-4	8	16526.14	17738.36	559.71

-13	-3	8	470.82	628.41	118.30

-11	-3	8	1738.17	1693.21	110.32

-9	-3	8	9659.69	10452.13	343.79

-7	-3	8	6900.72	7928.91	254.68

-5	-3	8	15081.61	20714.64	552.20

-3	-3	8	9752.82	12650.38	207.65

-1	-3	8	2244.85	2496.49	72.72

1	-3	8	14.23	-104.95	104.95

3	-3	8	3080.26	3116.19	105.65

5	-3	8	2251.59	2233.69	100.49

7	-3	8	3085.67	2818.24	127.23

9	-3	8	9.72	74.20	77.18

11	-3	8	1532.47	1619.29	161.13

-14	-2	8	377.77	155.40	122.26

-12	-2	8	2844.78	2738.70	144.86

-10	-2	8	2163.84	2255.16	115.76

-8	-2	8	932.23	962.23	80.65

-6	-2	8	2.97	43.45	50.00

-4	-2	8	1362.66	1619.20	69.01

-2	-2	8	882.97	1046.00	42.98

0	-2	8	19330.34	21614.24	496.06

2	-2	8	1432.41	1559.11	69.40

4	-2	8	3189.92	3403.81	112.41

6	-2	8	408.95	495.45	71.86

8	-2	8	314.94	265.74	84.15

10	-2	8	3344.49	3690.77	204.83

-13	-1	8	571.35	689.22	117.91

-11	-1	8	2503.70	2522.61	135.88

-9	-1	8	1725.61	1696.15	101.60

-7	-1	8	1671.35	1975.57	94.26

-5	-1	8	18654.56	21283.47	533.01

-3	-1	8	62.04	91.07	38.69

-1	-1	8	692.88	863.73	57.91

1	-1	8	12062.80	12388.08	276.65

3	-1	8	492.45	488.42	62.74

5	-1	8	273.95	290.75	59.54

7	-1	8	214.86	215.71	68.66

9	-1	8	1326.59	1536.13	120.40

11	-1	8	671.49	786.74	125.47

-14	0	8	882.16	669.94	136.61

-12	0	8	10983.47	11722.36	348.12

-10	0	8	1385.23	1571.02	106.51

-8	0	8	38835.41	43425.57	883.45

-6	0	8	2708.25	3151.09	111.15

-4	0	8	5019.29	5290.34	156.25

-2	0	8	288.63	395.01	47.44

0	0	8	3099.77	3680.98	78.76

2	0	8	13975.23	12415.98	294.28

4	0	8	1526.02	1188.57	81.92

6	0	8	14864.29	13442.46	376.00

8	0	8	622.24	611.67	85.96

10	0	8	64.22	57.34	190.07

-13	1	8	2322.86	2410.80	182.74

-11	1	8	168.08	129.77	84.53

-9	1	8	6577.95	7082.87	201.96

-7	1	8	6287.77	7376.35	215.89

-5	1	8	1520.59	1754.09	88.89

-3	1	8	41771.15	46177.75	787.00

-1	1	8	25566.51	26359.52	583.15

1	1	8	8197.64	8159.88	184.18

3	1	8	192.27	140.11	61.52

5	1	8	116.84	272.83	59.13

7	1	8	4547.01	4459.98	154.36

9	1	8	437.29	456.51	92.10

11	1	8	5714.92	6041.68	256.13

-12	2	8	868.45	1049.43	140.78

-10	2	8	8939.66	10255.07	267.47

-8	2	8	2186.93	2559.82	120.15

-6	2	8	8475.39	9638.20	289.41

-4	2	8	6623.67	7182.11	198.57

-2	2	8	2731.31	2684.22	87.67

0	2	8	3750.31	3616.42	106.77

2	2	8	1520.19	1249.69	53.48

4	2	8	19253.34	16879.32	392.25

6	2	8	431.54	505.37	67.69

8	2	8	620.88	593.20	94.30

10	2	8	661.93	1011.48	131.03

-13	3	8	81.54	305.55	111.70

-11	3	8	190.40	346.07	94.26

-9	3	8	1367.13	1593.58	113.26

-7	3	8	4278.75	5306.64	175.92

-5	3	8	627.15	788.30	77.44

-3	3	8	424.03	329.14	68.69

-1	3	8	2033.09	1833.58	86.96

1	3	8	1101.51	1002.90	75.51

3	3	8	0.93	-19.00	87.03

5	3	8	4295.00	4061.52	135.42

7	3	8	892.27	769.54	92.74

9	3	8	1047.22	1183.88	134.26

-12	4	8	541.13	675.69	133.79

-10	4	8	201.82	89.89	95.45

-8	4	8	290.27	195.88	82.16

-6	4	8	14.01	-88.68	163.48

-4	4	8	3682.82	3901.12	128.40

-2	4	8	4135.35	3968.82	126.71

0	4	8	2187.36	2122.52	93.33

2	4	8	868.82	826.67	74.48

4	4	8	144.79	154.23	42.63

6	4	8	1300.79	1307.35	98.55

8	4	8	7.98	-57.14	83.52

10	4	8	6547.42	7805.53	270.51

-11	5	8	435.26	392.99	123.85

-9	5	8	104.80	24.60	201.00

-7	5	8	598.63	655.94	91.72

-5	5	8	20.39	0.00	157.33

-3	5	8	39.34	-16.86	158.52

-1	5	8	333.03	486.68	64.90

1	5	8	2.96	-43.85	54.76

3	5	8	441.29	281.67	65.51

5	5	8	97.86	80.83	76.19

7	5	8	10184.42	10513.00	330.83

9	5	8	3128.16	3528.63	191.83

-10	6	8	372.14	453.89	123.84

-8	6	8	1034.61	1126.91	115.00

-6	6	8	272.14	-70.65	219.49

-4	6	8	6161.07	6458.53	189.45

-2	6	8	2192.30	2117.38	117.76

0	6	8	39.16	-101.38	132.93

2	6	8	396.38	346.56	68.68

4	6	8	877.19	936.75	92.34

6	6	8	1209.92	1424.76	78.76

8	6	8	1596.67	1742.05	155.79

-9	7	8	177.60	29.17	130.96

-7	7	8	382.92	305.65	99.83

-5	7	8	2475.85	2372.29	128.11

-3	7	8	4.88	68.64	181.73

-1	7	8	606.71	759.19	86.36

1	7	8	356.67	482.29	76.61

3	7	8	483.60	357.50	86.35

5	7	8	6423.36	6395.02	198.53

7	7	8	3271.39	3695.65	144.54

-8	8	8	3807.49	3602.89	208.49

-6	8	8	3294.85	3045.28	164.63

-4	8	8	2716.74	2432.00	134.90

-2	8	8	17984.76	15934.19	470.65

0	8	8	2389.02	2551.05	133.07

2	8	8	13111.71	12991.63	350.03

4	8	8	8926.21	9245.73	269.89

6	8	8	8014.02	9236.47	291.53

-7	9	8	1327.74	1274.33	163.29

-5	9	8	16509.96	15219.46	517.45

-3	9	8	6406.67	5554.46	204.49

-1	9	8	4777.75	3952.50	172.86

1	9	8	7226.28	6484.84	215.46

3	9	8	351.68	54.97	227.04

5	9	8	6865.75	7791.14	293.78

-6	10	8	675.17	418.88	151.07

-4	10	8	187.97	-65.48	261.73

-2	10	8	1936.10	2004.45	167.37

0	10	8	8580.13	8892.96	285.71

2	10	8	13.78	-232.32	232.32

4	10	8	2425.76	2581.13	197.26

-3	11	8	3146.78	3073.53	215.50

-1	11	8	117.56	34.33	225.40

1	11	8	118.66	164.88	120.44

-5	-15	9	240.80	345.88	121.05

-3	-15	9	1803.17	1718.89	164.75

-1	-15	9	33.73	0.00	263.87

1	-15	9	785.39	913.89	155.66

-8	-14	9	303.47	-232.59	267.91

-6	-14	9	604.51	636.83	116.92

-4	-14	9	1096.58	842.71	129.89

-2	-14	9	95.86	125.20	106.35

0	-14	9	1387.96	1599.07	145.62

2	-14	9	5.07	-240.06	240.06

-9	-13	9	1176.88	1051.49	132.48

-7	-13	9	17.62	13.89	92.45

-5	-13	9	2025.82	1990.88	131.21

-3	-13	9	77.45	446.62	80.16

-1	-13	9	5281.42	5108.88	191.11

1	-13	9	1792.14	1852.82	142.91

3	-13	9	7193.58	6799.78	264.53

5	-13	9	8351.29	8981.10	323.73

-10	-12	9	784.75	766.58	132.63

-8	-12	9	40.31	60.71	94.04

-6	-12	9	3004.43	2867.59	143.50

-4	-12	9	521.85	518.90	91.31

-2	-12	9	1738.74	1817.99	118.47

0	-12	9	490.98	547.86	92.10

2	-12	9	1031.08	1040.11	106.06

4	-12	9	2564.39	2617.37	169.66

6	-12	9	256.77	355.21	133.95

-11	-11	9	1862.30	1762.25	113.54

-9	-11	9	2.28	-228.35	228.35

-7	-11	9	3349.54	2903.10	140.38

-5	-11	9	3506.18	3512.99	144.01

-3	-11	9	3543.95	3511.87	144.43

-1	-11	9	10.98	-46.42	70.23

1	-11	9	585.86	722.03	90.73

3	-11	9	468.64	559.75	91.90

5	-11	9	2523.40	2200.02	181.00

7	-11	9	114.67	216.47	150.20

-12	-10	9	329.22	328.25	99.03

-10	-10	9	2769.11	2734.09	210.50

-8	-10	9	466.41	539.31	77.41

-6	-10	9	3414.46	3356.82	135.84

-4	-10	9	581.44	936.68	86.76

-2	-10	9	2262.89	2512.89	120.56

0	-10	9	44.68	-58.93	148.21

2	-10	9	1151.79	1129.57	102.31

4	-10	9	7543.74	7808.09	215.41

6	-10	9	115.16	89.68	108.34

8	-10	9	2590.98	2557.61	217.97

-13	-9	9	805.03	717.34	115.75

-11	-9	9	706.98	772.90	119.72

-9	-9	9	336.52	203.61	56.96

-7	-9	9	475.52	440.29	74.64

-5	-9	9	595.77	608.73	74.85

-3	-9	9	1421.55	1604.39	100.97

-1	-9	9	3614.49	3590.98	129.56

1	-9	9	9920.70	9969.58	337.00

3	-9	9	5703.06	6097.23	188.73

5	-9	9	5991.44	5753.92	192.29

7	-9	9	1927.94	2052.78	165.38

-12	-8	9	6003.28	5842.25	235.30

-10	-8	9	830.40	927.93	87.57

-8	-8	9	2235.02	2272.55	82.61

-6	-8	9	18487.71	19262.04	428.39

-4	-8	9	38908.68	41424.86	866.28

-2	-8	9	36959.99	40019.98	838.97

0	-8	9	13597.23	14503.83	375.32

2	-8	9	21020.91	23370.09	672.37

4	-8	9	31529.53	36682.54	981.71

6	-8	9	1653.96	1593.35	126.20

8	-8	9	2806.83	2909.57	188.20

-13	-7	9	305.09	267.32	110.74

-11	-7	9	2714.51	2742.31	145.44

-9	-7	9	2501.36	2256.71	113.21

-7	-7	9	16952.32	18389.59	468.31

-5	-7	9	38036.96	41670.09	853.12

-3	-7	9	11103.93	12457.26	318.68

-1	-7	9	5831.55	6159.29	195.67

1	-7	9	8198.21	8842.45	278.68

3	-7	9	717.40	829.45	81.02

5	-7	9	2081.05	2154.18	126.08

7	-7	9	3598.81	3549.39	170.07

9	-7	9	9066.91	8697.70	289.00

-14	-6	9	1111.79	1294.69	136.04

-12	-6	9	731.09	722.70	103.84

-10	-6	9	1954.38	1977.18	111.74

-8	-6	9	6435.50	7821.89	210.59

-6	-6	9	360.81	475.09	45.50

-4	-6	9	10950.18	12485.58	316.74

-2	-6	9	973.67	990.87	70.14

0	-6	9	3207.86	3558.51	112.83

2	-6	9	4052.87	4232.98	127.69

4	-6	9	66.71	52.38	145.24

6	-6	9	565.57	753.19	93.90

8	-6	9	7.53	-52.97	201.57

10	-6	9	2000.04	1814.98	149.48

-13	-5	9	5012.48	5367.64	229.28

-11	-5	9	165.14	174.22	76.59

-9	-5	9	1406.91	1389.53	94.99

-7	-5	9	19770.99	22222.26	463.67

-5	-5	9	135.91	80.95	66.77

-3	-5	9	1461.10	1610.53	74.37

-1	-5	9	8782.70	9553.06	261.31

1	-5	9	23103.16	25882.20	625.43

3	-5	9	2104.28	1984.08	100.68

5	-5	9	752.38	789.74	89.36

7	-5	9	1152.16	1060.17	105.28

9	-5	9	17.12	57.34	202.96

-14	-4	9	14473.59	13386.05	411.29

-12	-4	9	721.98	795.17	99.67

-10	-4	9	11759.78	11369.63	381.03

-8	-4	9	22088.84	27087.80	739.09

-6	-4	9	376.04	480.57	67.29

-4	-4	9	31219.34	39264.33	563.12

-2	-4	9	28476.68	32378.02	655.27

0	-4	9	20200.07	22746.41	562.68

2	-4	9	1154.46	1278.85	80.09

4	-4	9	71.15	148.41	68.25

6	-4	9	10849.28	11407.56	315.64

8	-4	9	887.83	856.48	101.28

10	-4	9	1292.45	1322.96	140.04

-13	-3	9	545.25	565.53	117.71

-11	-3	9	7343.32	7456.68	230.38

-9	-3	9	8656.44	8804.19	255.23

-7	-3	9	5963.82	6516.23	200.43

-5	-3	9	7828.21	10340.89	297.56

-3	-3	9	397.60	544.16	41.96

-1	-3	9	5094.92	5397.29	192.28

1	-3	9	568.87	716.25	58.18

3	-3	9	25983.95	26429.39	647.46

5	-3	9	10860.23	10667.26	325.58

7	-3	9	38.10	-106.94	174.99

9	-3	9	42.65	-82.93	219.63

-14	-2	9	491.33	938.84	125.25

-12	-2	9	3925.15	3978.07	168.53

-10	-2	9	3659.53	3714.45	146.24

-8	-2	9	5019.67	5595.72	171.33

-6	-2	9	15518.95	16784.31	364.51

-4	-2	9	929.69	1120.42	65.77

-2	-2	9	2282.10	3000.26	66.82

0	-2	9	85.61	138.50	43.45

2	-2	9	5734.74	5672.23	174.69

4	-2	9	5769.81	5654.24	165.54

6	-2	9	1824.39	1761.20	103.99

8	-2	9	3209.05	3472.67	151.10

10	-2	9	782.74	910.13	131.64

-13	-1	9	1183.67	1176.66	137.45

-11	-1	9	100.24	47.42	203.77

-9	-1	9	99.99	-143.65	143.65

-7	-1	9	3564.70	3951.79	128.58

-5	-1	9	7627.87	9366.38	271.72

-3	-1	9	966.42	1142.57	60.41

-1	-1	9	1319.43	1501.82	53.84

1	-1	9	15.16	43.05	42.85

3	-1	9	314.14	385.06	57.76

5	-1	9	3119.78	2964.51	118.51

7	-1	9	1336.38	1358.26	99.74

9	-1	9	3165.52	3330.43	178.53

-12	0	9	8.99	34.32	106.34

-10	0	9	504.93	564.55	90.12

-8	0	9	3547.15	3862.38	135.31

-6	0	9	1936.85	2012.60	95.49

-4	0	9	57.73	-52.18	125.00

-2	0	9	115.84	-36.71	106.16

0	0	9	3936.63	4330.88	89.62

2	0	9	7529.18	7195.50	190.74

4	0	9	548.17	681.38	65.72

6	0	9	1553.51	1607.15	98.38

8	0	9	273.03	299.27	90.30

10	0	9	1921.38	1905.16	154.44

-13	1	9	1491.32	1699.31	151.39

-11	1	9	368.57	387.02	104.99

-9	1	9	1944.81	2307.16	116.52

-7	1	9	9.58	-23.41	65.47

-5	1	9	1520.91	1757.78	92.85

-3	1	9	1786.30	1819.62	87.33

-1	1	9	2633.99	2660.27	99.00

1	1	9	150.00	147.50	53.28

3	1	9	2277.93	2006.38	97.91

5	1	9	673.60	699.52	73.27

7	1	9	4521.97	4400.76	161.10

9	1	9	3849.66	4631.50	207.33

-12	2	9	57.07	88.29	222.21

-10	2	9	1264.96	1453.03	108.67

-8	2	9	58.56	-35.12	63.09

-6	2	9	1439.91	1459.54	96.00

-4	2	9	8347.93	9960.13	292.23

-2	2	9	3828.09	3693.15	119.90

0	2	9	1464.33	1417.94	87.88

2	2	9	589.42	645.78	80.12

4	2	9	1180.27	1103.71	85.83

6	2	9	34.00	-174.40	174.40

8	2	9	531.22	543.30	94.49

10	2	9	1433.80	1479.87	154.96

-11	3	9	88.63	-84.72	254.17

-9	3	9	1468.12	1328.00	114.86

-7	3	9	151.90	277.21	70.64

-5	3	9	852.28	855.42	86.40

-3	3	9	35.80	15.48	114.48

-1	3	9	176.65	120.85	57.15

1	3	9	36.08	0.00	128.37

3	3	9	72.62	12.41	56.45

5	3	9	2077.07	1752.05	105.40

7	3	9	7260.53	7660.06	245.70

9	3	9	4713.93	5076.80	223.03

-12	4	9	8649.40	9145.58	309.43

-10	4	9	525.67	563.74	123.47

-8	4	9	19597.48	22456.27	552.60

-6	4	9	61.00	19.44	165.87

-4	4	9	259.39	288.76	67.08

-2	4	9	8432.60	8575.83	237.87

0	4	9	7691.63	7217.41	229.61

2	4	9	21696.49	19752.91	448.90

4	4	9	3836.52	3826.20	274.11

6	4	9	10613.75	10463.12	278.70

8	4	9	3057.03	3462.98	190.64

-11	5	9	19604.33	20155.76	621.05

-9	5	9	13829.76	16081.53	509.22

-7	5	9	493.23	407.72	91.51

-5	5	9	15932.47	17044.15	474.82

-3	5	9	5003.23	5416.11	167.46

-1	5	9	64927.57	68164.01	1283.37

1	5	9	10001.30	9145.40	278.28

3	5	9	6746.36	6213.66	184.74

5	5	9	4603.41	4722.80	123.91

7	5	9	2233.59	2240.35	169.02

9	5	9	2613.91	2717.16	198.88

-10	6	9	466.30	398.16	131.40

-8	6	9	8328.04	8686.67	278.11

-6	6	9	322.63	348.70	84.74

-4	6	9	3856.83	4064.72	162.80

-2	6	9	3580.49	3784.15	149.61

0	6	9	330.91	401.70	79.59

2	6	9	995.93	1059.62	98.32

4	6	9	2729.83	2827.24	143.46

6	6	9	934.40	918.28	90.78

8	6	9	1523.25	1743.64	142.65

-9	7	9	20.22	-88.68	245.81

-7	7	9	105.78	54.76	225.60

-5	7	9	1584.14	1637.91	125.99

-3	7	9	2084.48	2014.31	118.51

-1	7	9	7751.08	6830.17	218.90

1	7	9	915.25	745.12	91.75

3	7	9	31.79	92.45	76.58

5	7	9	1239.26	1290.18	126.73

7	7	9	453.37	411.54	92.43

-8	8	9	863.97	903.44	142.76

-6	8	9	721.18	901.36	129.05

-4	8	9	3001.81	2657.34	155.62

-2	8	9	43.88	49.20	75.00

0	8	9	390.87	374.92	84.35

2	8	9	213.71	200.62	91.68

4	8	9	6925.45	6915.22	261.88

6	8	9	47.67	-68.85	102.57

-7	9	9	1473.52	1372.81	171.45

-5	9	9	441.13	212.77	139.33

-3	9	9	2860.71	2827.62	185.23

-1	9	9	10.57	41.86	98.01

1	9	9	2282.86	2339.02	158.88

3	9	9	40.81	-237.88	237.88

5	9	9	461.88	-105.59	305.06

-4	10	9	4299.71	4538.28	254.98

-2	10	9	1344.47	1777.13	163.89

0	10	9	6039.45	6911.52	288.55

2	10	9	363.55	510.05	125.03

-5	-15	10	1948.98	2188.16	174.91

-3	-15	10	1280.30	1069.26	159.51

-1	-15	10	26.40	0.00	244.03

-8	-14	10	2561.32	2296.01	189.93

-6	-14	10	2993.24	2770.68	191.21

-4	-14	10	169.24	-14.29	114.89

-2	-14	10	1174.82	1463.87	140.03

0	-14	10	3831.06	3854.33	206.51

2	-14	10	6.97	239.46	116.06

-9	-13	10	3.88	131.34	105.74

-7	-13	10	3133.85	3038.51	178.12

-5	-13	10	425.91	355.08	113.53

-3	-13	10	1877.54	1683.26	128.21

-1	-13	10	105.66	42.26	93.45

1	-13	10	1343.08	1238.86	146.61

3	-13	10	15.52	-41.07	121.22

-10	-12	10	2435.03	2373.18	190.51

-8	-12	10	310.37	241.12	96.65

-6	-12	10	42.43	0.00	178.56

-4	-12	10	5449.52	5634.84	185.39

-2	-12	10	25344.88	24579.61	582.77

0	-12	10	9277.39	8750.29	259.45

2	-12	10	2876.48	2789.12	157.00

4	-12	10	2338.84	2353.00	174.99

-11	-11	10	4105.97	3886.41	193.70

-9	-11	10	4090.21	4035.54	200.21

-7	-11	10	6485.35	5889.11	189.38

-5	-11	10	23719.25	22470.73	556.76

-3	-11	10	25602.89	27477.55	594.28

-1	-11	10	10945.13	11629.46	319.52

1	-11	10	4112.43	4361.38	164.21

3	-11	10	4767.14	4992.91	186.42

5	-11	10	5554.45	5378.86	231.80

-12	-10	10	5378.36	5091.11	218.75

-10	-10	10	24.07	-3.25	67.82

-8	-10	10	5674.21	4814.50	177.85

-6	-10	10	3971.67	4374.23	152.26

-4	-10	10	767.87	794.49	87.77

-2	-10	10	363.11	380.88	75.42

0	-10	10	1906.82	1996.71	116.12

2	-10	10	2954.58	3102.57	144.31

4	-10	10	1033.98	1022.45	117.38

6	-10	10	357.68	332.03	122.06

-11	-9	10	1804.63	1858.14	154.83

-9	-9	10	6313.91	6255.38	137.20

-7	-9	10	12458.16	12521.53	399.03

-5	-9	10	1029.53	1278.46	88.59

-3	-9	10	12903.22	13920.80	377.15

-1	-9	10	2178.60	2405.88	117.97

1	-9	10	49.12	166.66	64.48

3	-9	10	33.51	84.12	72.42

5	-9	10	1537.18	1471.29	119.63

7	-9	10	9815.54	9247.95	301.65

-12	-8	10	59.06	-184.32	184.32

-10	-8	10	24569.28	23738.07	583.69

-8	-8	10	290.83	172.21	53.51

-6	-8	10	14433.53	15636.94	416.93

-4	-8	10	5505.68	6039.60	158.25

-2	-8	10	3638.23	3996.63	134.36

0	-8	10	4811.57	4695.42	150.91

2	-8	10	3385.76	3780.20	145.82

4	-8	10	21794.97	24075.50	576.94

6	-8	10	1388.71	1160.70	121.59

8	-8	10	604.44	628.68	123.27

-13	-7	10	9785.54	8626.92	280.96

-11	-7	10	8665.22	8335.17	254.83

-9	-7	10	600.07	637.87	82.59

-7	-7	10	5311.42	5657.76	134.49

-5	-7	10	1841.05	2105.31	100.43

-3	-7	10	15509.88	16829.68	387.34

-1	-7	10	14.21	74.20	58.13

1	-7	10	8533.19	9814.46	302.30

3	-7	10	7272.87	7761.06	260.98

5	-7	10	506.58	574.87	98.86

7	-7	10	992.30	1263.27	119.75

9	-7	10	6036.45	5541.57	245.22

-12	-6	10	4568.12	4639.92	220.24

-10	-6	10	1756.54	1836.12	122.85

-8	-6	10	2358.58	2558.24	117.39

-6	-6	10	4111.65	4807.58	217.22

-4	-6	10	38.47	98.01	56.94

-2	-6	10	552.03	403.26	66.32

0	-6	10	374.43	392.03	68.68

2	-6	10	3209.48	3373.49	126.11

4	-6	10	1949.68	2211.49	113.15

6	-6	10	2278.00	2073.79	122.51

8	-6	10	1024.90	836.89	140.81

-13	-5	10	2692.47	2214.34	175.64

-11	-5	10	453.64	371.97	96.47

-9	-5	10	1676.00	1702.98	102.77

-7	-5	10	2372.63	2516.19	117.81

-5	-5	10	3462.31	3791.16	85.43

-3	-5	10	16.21	13.89	54.16

-1	-5	10	254.67	283.41	59.14

1	-5	10	4332.49	4594.68	149.10

3	-5	10	719.02	654.91	75.46

5	-5	10	106.56	309.14	76.19

7	-5	10	808.25	787.31	105.04

9	-5	10	4115.25	3784.78	204.57

-14	-4	10	1394.06	1251.53	147.80

-12	-4	10	22.92	56.54	174.59

-10	-4	10	334.76	371.14	76.41

-8	-4	10	5533.57	6340.51	197.36

-6	-4	10	938.99	1051.65	84.03

-4	-4	10	1.06	-30.75	129.85

-2	-4	10	36.79	132.14	48.21

0	-4	10	1065.55	1186.28	80.67

2	-4	10	2883.97	3034.29	110.94

4	-4	10	4619.86	4687.44	140.47

6	-4	10	9610.65	10009.62	273.52

8	-4	10	4.89	65.47	84.52

10	-4	10	1145.43	1189.87	150.94

-13	-3	10	909.52	752.78	151.11

-11	-3	10	559.57	479.01	93.70

-9	-3	10	372.43	378.50	67.09

-7	-3	10	6942.99	6934.65	208.61

-5	-3	10	34.10	87.89	53.77

-3	-3	10	352.33	492.45	47.71

-1	-3	10	950.94	792.34	68.55

1	-3	10	5102.05	5238.78	151.09

3	-3	10	129.86	-96.83	152.99

5	-3	10	4619.34	4740.77	163.58

7	-3	10	1916.00	1907.33	125.45

9	-3	10	1277.31	1397.86	144.41

-12	-2	10	938.82	854.31	130.27

-10	-2	10	7.80	-64.68	144.63

-8	-2	10	2917.97	2894.09	121.46

-6	-2	10	1682.44	1862.25	96.44

-4	-2	10	140.85	239.51	56.36

-2	-2	10	19119.45	22869.91	439.75

0	-2	10	0.93	-13.49	114.08

2	-2	10	931.58	973.98	75.88

4	-2	10	801.10	771.74	74.27

6	-2	10	4276.39	4192.05	154.70

8	-2	10	105.41	-128.18	200.20

10	-2	10	384.17	357.84	106.78

-13	-1	10	861.51	855.00	139.39

-11	-1	10	1327.58	1372.43	121.79

-9	-1	10	142.99	120.45	70.24

-7	-1	10	3411.55	4081.74	131.91

-5	-1	10	7160.43	7101.25	250.28

-3	-1	10	2178.86	2253.90	95.14

-1	-1	10	0.38	-42.26	83.27

1	-1	10	918.22	882.42	71.32

3	-1	10	6.30	240.46	56.54

5	-1	10	539.56	652.14	71.86

7	-1	10	5068.51	4796.98	179.13

9	-1	10	5217.37	6095.49	235.51

-12	0	10	11.89	0.00	198.59

-10	0	10	1012.87	1120.58	107.25

-8	0	10	9802.43	10559.23	348.25

-6	0	10	757.49	847.59	80.63

-4	0	10	2701.02	3257.72	112.92

-2	0	10	1698.42	2112.17	95.07

0	0	10	5422.30	5490.89	111.11

2	0	10	10996.83	10191.84	302.37

4	0	10	13803.68	12263.95	362.53

6	0	10	6960.10	6424.72	210.13

8	0	10	202.11	366.71	91.08

10	0	10	4629.76	4874.56	232.14

-13	1	10	2637.46	2510.21	178.21

-11	1	10	8900.88	9259.27	289.29

-9	1	10	1287.58	1256.65	107.68

-7	1	10	40223.57	46391.32	1014.56

-5	1	10	9876.22	10787.53	319.15

-3	1	10	10045.19	10723.11	303.54

-1	1	10	36759.87	38649.88	807.72

1	1	10	43168.95	40679.62	1203.57

3	1	10	42255.91	36171.13	859.39

5	1	10	40.16	138.88	67.66

7	1	10	8355.60	8064.34	252.37

9	1	10	2731.58	2948.42	180.42

-12	2	10	127.47	-87.11	207.55

-10	2	10	318.95	415.18	100.42

-8	2	10	8472.18	9465.31	287.83

-6	2	10	10157.95	11411.53	352.51

-4	2	10	8863.24	9509.37	309.05

-2	2	10	4566.62	4549.13	132.94

0	2	10	16520.41	15048.72	373.79

2	2	10	243.97	292.86	44.83

4	2	10	27.72	-79.16	131.34

6	2	10	1.12	0.00	127.77

8	2	10	1144.83	1166.50	137.84

-11	3	10	1475.64	1653.84	161.53

-9	3	10	2440.77	2545.82	147.39

-7	3	10	912.15	1057.35	96.92

-5	3	10	403.89	546.84	77.61

-3	3	10	285.91	230.42	68.47

-1	3	10	9361.50	9127.27	303.95

1	3	10	4794.28	4203.11	139.31

3	3	10	3953.22	3799.25	336.75

5	3	10	204.32	22.62	73.42

7	3	10	20.60	-100.59	100.59

9	3	10	991.60	1105.30	138.61

-10	4	10	103.35	-28.97	244.25

-8	4	10	51.59	139.48	82.34

-6	4	10	224.54	193.88	83.55

-4	4	10	8900.37	10015.39	293.72

-2	4	10	89.38	-184.13	184.13

0	4	10	365.48	439.24	80.98

2	4	10	520.56	432.56	85.36

4	4	10	2607.34	2643.14	93.35

6	4	10	33.80	118.25	85.11

8	4	10	1259.63	1404.55	152.75

-11	5	10	4750.54	5289.14	238.94

-9	5	10	1570.99	1887.70	158.57

-7	5	10	2910.98	2968.56	157.81

-5	5	10	4298.22	5201.85	187.58

-3	5	10	303.18	234.78	83.35

-1	5	10	30.92	22.22	146.02

1	5	10	5586.57	5740.84	186.28

3	5	10	1217.55	1466.49	105.09

5	5	10	80.08	181.50	73.91

7	5	10	138.63	28.77	188.50

-10	6	10	2375.58	2486.49	189.30

-8	6	10	1573.32	1653.03	154.79

-6	6	10	15155.30	15517.37	495.12

-4	6	10	1288.10	1371.23	110.46

-2	6	10	1343.22	1383.67	106.89

0	6	10	1413.67	1493.05	101.74

2	6	10	607.34	618.40	87.95

4	6	10	2450.51	2941.84	151.16

6	6	10	1762.42	2171.09	210.96

-9	7	10	10046.03	10150.32	319.83

-7	7	10	7388.95	7405.26	267.78

-5	7	10	191.62	150.21	99.02

-3	7	10	12230.85	11363.53	337.76

-1	7	10	2817.74	2872.73	150.63

1	7	10	3447.90	3362.32	164.46

3	7	10	365.03	313.78	105.19

5	7	10	2823.89	3016.91	205.90

-6	8	10	124.42	-249.01	249.01

-4	8	10	3682.07	3284.50	194.94

-2	8	10	17.05	-34.32	95.63

0	8	10	236.39	193.48	109.34

2	8	10	597.43	443.47	126.65

4	8	10	1266.91	1444.08	162.29

-5	9	10	0.61	-34.72	222.80

-3	9	10	967.21	1135.08	152.51

-1	9	10	824.81	980.06	145.14

1	9	10	628.42	938.78	143.33

-3	-15	11	9001.03	8484.18	310.72

-6	-14	11	29.53	64.68	214.47

-4	-14	11	8551.45	8183.54	295.27

-2	-14	11	342.26	62.32	245.50

0	-14	11	318.71	267.32	133.16

2	-14	11	2841.84	3320.67	215.24

-9	-13	11	642.67	401.99	121.29

-7	-13	11	2117.68	1941.35	159.84

-5	-13	11	1067.04	933.65	137.04

-3	-13	11	7513.92	7203.83	262.28

-1	-13	11	3661.91	3602.42	201.52

1	-13	11	6574.96	6280.98	250.20

3	-13	11	4958.80	5139.05	258.14

-10	-12	11	6463.27	5431.49	248.72

-8	-12	11	262.49	267.70	101.01

-6	-12	11	5116.65	4333.83	174.91

-4	-12	11	3873.72	3918.94	158.77

-2	-12	11	9935.22	10002.09	312.93

0	-12	11	1716.36	1564.95	121.63

2	-12	11	930.12	655.71	132.85

4	-12	11	8112.34	7982.41	308.72

-11	-11	11	7493.70	6790.18	279.73

-9	-11	11	9434.19	8127.23	279.77

-7	-11	11	1954.28	1783.64	122.06

-5	-11	11	985.97	1142.19	102.28

-3	-11	11	4715.60	4619.50	168.51

-1	-11	11	1450.22	1466.48	105.71

1	-11	11	17109.53	17145.56	504.35

3	-11	11	282.25	303.43	98.43

5	-11	11	4015.01	4166.75	230.83

-12	-10	11	1327.45	1310.45	143.62

-10	-10	11	267.71	245.61	76.30

-8	-10	11	1460.17	1428.86	112.86

-6	-10	11	5.24	-13.69	65.27

-4	-10	11	319.83	390.78	78.20

-2	-10	11	894.98	948.51	100.49

0	-10	11	1452.36	1386.27	114.07

2	-10	11	877.73	977.23	97.11

4	-10	11	78.40	79.96	85.12

6	-10	11	764.33	950.22	132.23

-11	-9	11	977.23	890.66	133.85

-9	-9	11	1127.67	914.81	119.58

-7	-9	11	531.02	717.42	86.55

-5	-9	11	15.42	36.90	65.47

-3	-9	11	784.71	753.82	84.79

-1	-9	11	1913.49	2045.54	111.35

1	-9	11	3837.74	4161.17	152.04

3	-9	11	543.69	534.59	89.13

5	-9	11	1077.94	1128.12	119.96

7	-9	11	2556.03	2841.81	198.48

-12	-8	11	2631.56	2058.64	156.74

-10	-8	11	1337.12	1285.80	112.45

-8	-8	11	1472.35	1605.47	74.89

-6	-8	11	1317.23	1435.85	96.57

-4	-8	11	1703.41	1621.92	100.60

-2	-8	11	253.99	212.55	67.28

0	-8	11	94.54	-95.84	156.75

2	-8	11	3140.15	3569.59	153.32

4	-8	11	7154.86	6923.69	202.53

6	-8	11	6556.10	6437.78	245.84

8	-8	11	1139.42	1062.36	142.40

-13	-7	11	506.02	439.65	116.91

-11	-7	11	549.99	624.50	111.56

-9	-7	11	369.96	369.76	83.95

-7	-7	11	5126.85	4943.84	112.41

-5	-7	11	1.36	-24.60	62.30

-3	-7	11	1273.47	1244.40	93.40

-1	-7	11	4653.51	4701.22	144.50

1	-7	11	449.82	519.49	73.45

3	-7	11	1475.31	1478.97	114.27

5	-7	11	253.38	236.55	83.75

7	-7	11	3210.18	2967.10	191.66

-12	-6	11	1786.20	1625.95	157.61

-10	-6	11	824.87	794.88	93.53

-8	-6	11	1976.03	2080.99	112.95

-6	-6	11	2.91	-175.18	181.13

-4	-6	11	2802.08	3054.87	119.68

-2	-6	11	1762.87	1935.35	96.45

0	-6	11	21.66	-114.48	143.64

2	-6	11	185.59	40.08	141.69

4	-6	11	9165.71	9805.38	263.81

6	-6	11	1043.76	1041.52	102.09

8	-6	11	3021.37	3000.78	182.46

-13	-5	11	241.55	455.82	97.63

-11	-5	11	1976.06	2041.31	128.03

-9	-5	11	280.81	220.09	73.03

-7	-5	11	6880.91	8419.82	258.30

-5	-5	11	5994.16	6392.73	370.04

-3	-5	11	2166.04	2190.43	101.88

-1	-5	11	1029.43	963.37	79.67

1	-5	11	1034.22	1007.61	82.64

3	-5	11	1819.75	1890.10	110.15

5	-5	11	399.18	365.01	90.90

7	-5	11	971.78	1050.95	109.82

9	-5	11	2961.97	2752.10	193.18

-12	-4	11	531.05	375.76	142.72

-10	-4	11	2407.46	2455.22	132.68

-8	-4	11	260.47	207.58	66.68

-6	-4	11	1387.96	1604.72	90.23

-4	-4	11	716.37	658.53	51.70

-2	-4	11	1891.44	2161.46	95.08

0	-4	11	1424.25	1457.85	88.06

2	-4	11	53.21	-17.06	65.47

4	-4	11	17740.36	18478.17	480.93

6	-4	11	3880.19	3556.71	147.03

8	-4	11	2606.30	2639.69	173.25

-13	-3	11	15539.45	14812.65	422.24

-11	-3	11	5378.92	5752.82	189.13

-9	-3	11	498.53	469.87	77.42

-7	-3	11	4087.53	4583.12	141.78

-5	-3	11	12104.69	12826.01	340.70

-3	-3	11	42725.46	47330.83	625.84

-1	-3	11	3775.45	3965.67	125.25

1	-3	11	32976.06	32953.39	771.95

3	-3	11	22527.47	21450.54	470.90

5	-3	11	14585.64	14635.85	453.70

7	-3	11	2052.23	1962.91	133.80

9	-3	11	13.70	-97.02	99.99

-12	-2	11	5094.65	5505.50	233.50

-10	-2	11	2031.08	2360.73	132.02

-8	-2	11	2789.06	2830.30	126.00

-6	-2	11	29350.16	32501.43	782.98

-4	-2	11	38481.49	42794.86	867.38

-2	-2	11	23324.75	24143.67	784.00

0	-2	11	7213.16	6606.35	202.75

2	-2	11	13104.54	12496.53	351.38

4	-2	11	5316.26	4709.29	168.50

6	-2	11	14.66	9.32	69.64

8	-2	11	5889.33	6057.11	242.26

-13	-1	11	16.09	52.58	104.36

-11	-1	11	49.50	107.54	82.73

-9	-1	11	3678.42	3648.17	146.42

-7	-1	11	4099.77	4330.67	147.75

-5	-1	11	98.76	250.01	63.49

-3	-1	11	2217.87	2403.28	103.48

-1	-1	11	405.58	443.68	49.46

1	-1	11	3157.45	2815.33	115.15

3	-1	11	8437.19	8065.91	260.97

5	-1	11	462.70	440.86	81.38

7	-1	11	211.87	204.39	83.74

9	-1	11	926.24	907.66	134.03

-12	0	11	2439.36	1984.31	175.60

-10	0	11	927.89	812.63	113.99

-8	0	11	36.65	20.63	160.51

-6	0	11	656.98	728.50	81.21

-4	0	11	5512.99	6071.75	173.25

-2	0	11	1234.46	1187.17	84.26

0	0	11	2451.23	2415.85	128.58

2	0	11	2553.40	2253.77	111.85

4	0	11	470.69	271.95	77.02

6	0	11	595.41	632.49	90.13

8	0	11	80.78	59.13	196.03

-11	1	11	11758.67	12430.38	379.36

-9	1	11	203.39	214.11	83.74

-7	1	11	14673.50	16229.57	446.30

-5	1	11	685.94	798.22	81.21

-3	1	11	777.96	932.00	76.26

-1	1	11	305.60	230.03	71.85

1	1	11	4866.30	4708.51	105.78

3	1	11	661.53	598.62	80.41

5	1	11	1279.95	1028.52	99.14

7	1	11	3708.07	3766.71	196.75

9	1	11	501.83	548.62	122.47

-12	2	11	147.69	0.00	246.84

-10	2	11	1531.17	1715.21	154.59

-8	2	11	4386.22	4964.66	175.02

-6	2	11	5170.05	5561.95	197.39

-4	2	11	2000.99	2245.56	109.38

-2	2	11	16652.25	17323.50	418.54

0	2	11	7468.56	8060.12	225.84

2	2	11	3.84	15.91	45.87

4	2	11	232.97	179.79	71.04

6	2	11	843.75	918.77	96.11

8	2	11	2448.51	2600.33	181.16

-11	3	11	75.75	58.93	232.14

-9	3	11	24601.54	28096.72	668.42

-7	3	11	660.13	588.27	93.11

-5	3	11	12918.05	13792.59	402.67

-3	3	11	2194.61	2439.27	123.13

-1	3	11	192.41	84.34	176.41

1	3	11	3377.28	3397.94	147.59

3	3	11	2044.21	2013.49	218.33

5	3	11	16503.94	15558.04	489.96

7	3	11	241.03	269.09	111.33

-10	4	11	460.31	485.69	111.15

-8	4	11	33.71	53.97	89.48

-6	4	11	501.41	417.25	86.55

-4	4	11	2669.33	3475.79	147.45

-2	4	11	29.00	131.34	72.61

0	4	11	17.92	0.00	138.09

2	4	11	4026.80	3597.89	141.88

4	4	11	5.10	-68.90	120.25

6	4	11	57.20	102.38	100.19

-9	5	11	310.80	368.53	112.52

-7	5	11	539.54	553.23	111.76

-5	5	11	1987.64	2066.08	130.82

-3	5	11	462.69	588.34	86.94

-1	5	11	507.93	670.15	81.59

1	5	11	27.66	-74.60	74.60

3	5	11	5.42	-25.00	181.73

5	5	11	910.31	856.57	94.42

7	5	11	1011.25	1215.73	140.80

-8	6	11	170.81	-58.34	233.75

-6	6	11	2626.77	3130.99	186.98

-4	6	11	1920.13	1955.30	132.99

-2	6	11	10.32	48.81	150.19

0	6	11	1954.74	1978.67	130.61

2	6	11	17.23	-53.37	192.45

4	6	11	332.41	374.10	110.94

6	6	11	280.19	351.27	96.64

-7	7	11	32.49	-293.04	293.04

-5	7	11	307.10	346.30	126.22

-3	7	11	294.98	448.90	115.70

-1	7	11	2990.94	3052.59	184.27

1	7	11	165.66	287.72	100.01

3	7	11	622.54	833.36	132.81

5	7	11	103.75	177.18	117.46

-6	8	11	147.92	85.32	134.13

-4	8	11	1874.40	1669.13	185.04

-2	8	11	325.33	359.41	113.72

0	8	11	329.35	131.58	275.06

2	8	11	5.75	-93.64	120.23

-1	9	11	1385.15	1423.35	182.17

-6	-14	12	3615.06	3584.17	208.83

-4	-14	12	347.00	435.62	108.16

-2	-14	12	5707.47	5537.87	244.77

0	-14	12	3857.01	3960.94	221.03

-7	-13	12	92.98	-55.75	110.12

-5	-13	12	27.67	-57.34	194.23

-3	-13	12	85.44	147.62	98.21

-1	-13	12	734.69	614.68	125.48

1	-13	12	1016.82	1017.58	164.04

-10	-12	12	2430.48	1753.05	175.98

-8	-12	12	5140.00	4501.50	217.54

-6	-12	12	442.02	443.21	101.42

-4	-12	12	1456.75	1428.80	113.25

-2	-12	12	18.09	-152.37	164.67

0	-12	12	820.77	853.41	116.16

2	-12	12	459.28	549.80	118.49

4	-12	12	1913.95	2055.72	189.41

-9	-11	12	1073.64	985.08	119.16

-7	-11	12	2240.69	2173.25	136.21

-5	-11	12	1141.54	1141.55	100.31

-3	-11	12	323.46	47.04	193.90

-1	-11	12	9166.65	8830.29	259.22

1	-11	12	296.14	439.38	91.29

3	-11	12	9630.15	9113.35	289.62

5	-11	12	78.20	-139.08	299.00

-10	-10	12	108.52	56.98	81.65

-8	-10	12	334.05	-49.81	249.07

-6	-10	12	244.63	219.68	81.56

-4	-10	12	5729.94	5206.36	181.29

-2	-10	12	579.71	764.91	86.75

0	-10	12	1234.21	1036.61	106.09

2	-10	12	191.22	73.82	229.59

4	-10	12	3119.47	3095.83	197.02

6	-10	12	1123.43	1087.17	168.62

-11	-9	12	159.89	208.15	108.14

-9	-9	12	5658.91	5214.43	134.95

-7	-9	12	3637.69	3542.04	146.20

-5	-9	12	2156.20	2342.01	126.89

-3	-9	12	5438.86	5227.75	171.29

-1	-9	12	78.90	55.75	73.02

1	-9	12	2312.50	2419.65	134.46

3	-9	12	534.53	464.11	94.09

5	-9	12	1016.23	955.64	135.64

-12	-8	12	2142.27	1535.55	146.52

-10	-8	12	142.99	34.13	93.26

-8	-8	12	233.79	219.16	128.29

-6	-8	12	1124.62	1141.84	102.90

-4	-8	12	2146.65	2212.17	119.94

-2	-8	12	2.00	123.60	58.72

0	-8	12	1808.00	1799.85	120.28

2	-8	12	2447.33	2478.53	141.24

4	-8	12	1629.70	1624.25	115.86

6	-8	12	3596.95	3286.67	196.31

-11	-7	12	2303.49	2495.20	170.22

-9	-7	12	5306.85	4956.76	177.58

-7	-7	12	1561.87	1728.84	154.53

-5	-7	12	134.72	78.78	164.69

-3	-7	12	6514.49	6746.05	202.58

-1	-7	12	19739.62	21961.08	512.09

1	-7	12	8539.24	9457.88	285.34

3	-7	12	1808.35	1987.52	125.24

5	-7	12	15335.28	15207.31	394.78

7	-7	12	447.44	307.05	121.47

-12	-6	12	6369.73	5994.63	242.95

-10	-6	12	9832.26	10199.31	280.81

-8	-6	12	5578.97	5427.04	173.09

-6	-6	12	8533.14	8360.05	636.64

-4	-6	12	38742.97	40088.34	903.78

-2	-6	12	49807.25	50949.77	1024.47

0	-6	12	17550.36	19260.79	475.21

2	-6	12	10147.38	10719.95	309.74

4	-6	12	2277.21	2379.48	127.88

6	-6	12	12014.02	11758.90	362.65

8	-6	12	2545.75	2718.99	174.41

-13	-5	12	1318.54	1554.98	139.65

-11	-5	12	1149.77	1236.85	138.84

-9	-5	12	1056.78	1295.43	102.69

-7	-5	12	7863.58	7805.82	251.69

-5	-5	12	9212.77	9803.13	214.62

-3	-5	12	119.59	-118.86	165.49

-1	-5	12	6.49	91.86	64.28

1	-5	12	600.63	539.63	78.42

3	-5	12	991.09	980.59	100.70

5	-5	12	78.29	19.25	79.56

7	-5	12	6.46	58.73	166.06

-12	-4	12	3144.94	3194.48	201.00

-10	-4	12	5.30	88.68	73.41

-8	-4	12	3262.61	3474.52	138.00

-6	-4	12	482.19	488.54	68.09

-4	-4	12	5420.75	5940.72	117.26

-2	-4	12	4969.89	5575.14	168.33

0	-4	12	3097.12	3003.54	121.89

2	-4	12	1780.66	1748.41	110.15

4	-4	12	1801.70	1788.15	122.46

6	-4	12	338.83	398.32	91.89

8	-4	12	1109.40	1091.34	142.60

-13	-3	12	3425.54	3157.77	205.81

-11	-3	12	397.73	461.06	115.71

-9	-3	12	44.60	-114.68	179.16

-7	-3	12	23675.24	25929.10	747.09

-5	-3	12	435.51	637.00	71.26

-3	-3	12	9077.61	9612.99	217.94

-1	-3	12	5268.51	5408.88	166.39

1	-3	12	478.61	363.48	75.04

3	-3	12	148.92	-44.25	200.61

5	-3	12	1067.44	1188.76	98.52

7	-3	12	5076.07	4798.92	215.15

-12	-2	12	391.94	342.16	107.57

-10	-2	12	29619.19	31820.52	671.15

-8	-2	12	1020.83	1054.50	101.70

-6	-2	12	8299.79	8729.01	255.10

-4	-2	12	710.01	869.56	78.83

-2	-2	12	2734.10	3067.96	84.40

0	-2	12	5813.37	5744.13	176.07

2	-2	12	1020.40	962.00	96.14

4	-2	12	22708.19	22478.22	562.94

6	-2	12	1802.05	1791.66	134.17

8	-2	12	39.16	-234.11	234.11

-11	-1	12	1318.32	1258.69	150.38

-9	-1	12	5524.43	6051.77	191.99

-7	-1	12	643.82	726.86	79.22

-5	-1	12	16436.85	17724.73	425.80

-3	-1	12	1946.38	2153.92	106.01

-1	-1	12	5110.05	5193.25	171.72

1	-1	12	460.67	607.23	76.62

3	-1	12	208.95	285.16	72.23

5	-1	12	1117.00	1159.41	112.43

7	-1	12	172.02	428.80	103.58

-12	0	12	7070.93	6237.02	264.05

-10	0	12	1114.48	1318.85	109.24

-8	0	12	2240.12	2495.20	132.85

-6	0	12	392.94	408.28	79.59

-4	0	12	78.37	-145.83	145.83

-2	0	12	378.29	446.80	71.65

0	0	12	249.65	321.43	49.95

2	0	12	3336.51	3241.24	142.40

4	0	12	2226.98	2179.50	121.12

6	0	12	1043.33	1023.22	135.45

8	0	12	443.66	595.83	109.56

-11	1	12	465.17	443.22	123.06

-9	1	12	38.14	-50.99	194.24

-7	1	12	4568.86	5006.75	165.50

-5	1	12	1508.48	1736.83	98.38

-3	1	12	3.41	136.10	59.92

-1	1	12	827.25	1025.53	94.13

1	1	12	1296.42	1365.98	71.44

3	1	12	1263.78	1208.92	95.96

5	1	12	2383.55	2520.09	135.24

7	1	12	786.24	738.79	123.10

-10	2	12	194.02	-58.74	275.23

-8	2	12	46.11	73.81	195.43

-6	2	12	1159.07	1205.21	103.89

-4	2	12	469.34	461.12	79.80

-2	2	12	2859.12	3228.72	139.74

0	2	12	40.98	-44.84	151.98

2	2	12	1489.92	1457.78	77.00

4	2	12	959.75	1015.02	104.46

6	2	12	35.19	-21.82	95.23

-11	3	12	235.56	248.25	116.09

-9	3	12	238.10	397.68	116.29

-7	3	12	192.78	187.52	90.68

-5	3	12	8.05	54.36	67.45

-3	3	12	465.70	573.86	88.73

-1	3	12	746.78	811.92	93.32

1	3	12	585.69	568.96	86.56

3	3	12	200.84	185.01	53.87

5	3	12	2737.47	2903.51	180.04

7	3	12	2339.63	2537.33	170.20

-10	4	12	69.87	61.31	216.66

-8	4	12	1236.16	1122.70	148.18

-6	4	12	3433.68	3501.62	167.05

-4	4	12	336.49	401.30	83.55

-2	4	12	2496.29	2308.42	133.88

0	4	12	82.45	-46.63	135.91

2	4	12	33.86	39.48	75.79

4	4	12	80.86	157.57	138.19

6	4	12	31.78	-90.07	226.57

-9	5	12	356.34	421.53	114.51

-7	5	12	2554.90	2543.47	176.62

-5	5	12	1512.15	1592.79	129.75

-3	5	12	640.81	699.21	99.66

-1	5	12	4.07	24.80	183.32

1	5	12	1089.63	1084.25	116.79

3	5	12	2183.52	2434.43	162.84

5	5	12	3293.61	3615.64	391.47

-8	6	12	8207.00	8435.51	295.29

-6	6	12	1706.26	1737.65	157.59

-4	6	12	8573.93	8898.83	281.13

-2	6	12	795.81	969.74	122.11

0	6	12	10118.31	9696.17	295.20

2	6	12	13514.82	13501.52	404.45

4	6	12	6712.81	8607.64	298.30

-5	7	12	618.88	710.67	132.01

-3	7	12	2384.41	2155.78	194.08

-1	7	12	10556.24	11229.13	337.93

1	7	12	2967.33	3106.00	205.33

3	7	12	1592.53	1767.77	186.57

-2	8	12	924.35	1178.30	157.27

0	8	12	146.88	106.35	252.99

-4	-14	13	307.62	317.52	116.49

-2	-14	13	601.15	645.35	122.88

-7	-13	13	2912.26	2495.97	185.82

-5	-13	13	4244.57	3746.20	221.13

-3	-13	13	182.35	209.94	113.50

-1	-13	13	580.61	627.08	133.59

1	-13	13	831.87	812.87	153.68

-8	-12	13	3406.48	2924.19	198.85

-6	-12	13	779.36	840.06	109.80

-4	-12	13	57.62	-27.58	211.30

-2	-12	13	212.37	103.19	113.70

0	-12	13	257.29	178.20	106.56

2	-12	13	1024.92	781.25	158.67

-9	-11	13	0.10	23.81	98.21

-7	-11	13	13.00	82.73	185.10

-5	-11	13	750.95	651.04	98.68

-3	-11	13	1236.30	1270.77	125.35

-1	-11	13	4914.43	4657.41	177.47

1	-11	13	3102.70	2556.54	172.35

3	-11	13	7167.06	7439.71	278.48

-10	-10	13	3208.50	3165.05	358.91

-8	-10	13	8805.48	8510.55	273.22

-6	-10	13	9839.90	9185.72	262.37

-4	-10	13	7920.36	6927.47	205.48

-2	-10	13	18100.96	17913.97	498.28

0	-10	13	33001.00	32946.58	954.34

2	-10	13	8140.55	7444.81	262.44

4	-10	13	859.48	799.40	149.91

-11	-9	13	4450.55	3784.58	202.63

-9	-9	13	7192.84	6878.01	300.65

-7	-9	13	4168.99	3641.46	155.83

-5	-9	13	11150.48	10777.15	312.86

-3	-9	13	9392.46	9783.89	254.78

-1	-9	13	1894.41	1848.31	113.72

1	-9	13	43.62	-71.43	197.81

3	-9	13	3628.39	3539.29	190.76

5	-9	13	1185.99	1367.31	159.89

-12	-8	13	1964.76	1737.39	158.81

-10	-8	13	102.07	274.80	103.18

-8	-8	13	4467.60	4204.81	120.74

-6	-8	13	1847.49	1796.36	114.91

-4	-8	13	343.25	234.79	81.77

-2	-8	13	8954.76	8962.09	284.39

0	-8	13	2594.60	2812.42	143.66

2	-8	13	15.63	23.61	155.35

4	-8	13	14.25	-82.14	206.53

6	-8	13	993.80	897.00	158.67

-11	-7	13	3236.88	3168.88	205.39

-9	-7	13	8640.02	8059.59	254.03

-7	-7	13	17.77	-62.92	109.99

-5	-7	13	1866.04	1873.48	120.68

-3	-7	13	7176.51	7387.91	244.67

-1	-7	13	6689.27	7031.31	222.92

1	-7	13	3594.96	3903.37	161.94

3	-7	13	5692.12	5079.20	181.63

5	-7	13	3859.79	3748.38	191.39

7	-7	13	194.90	-217.68	250.62

-12	-6	13	9285.18	8792.15	285.83

-10	-6	13	19155.17	18925.60	572.16

-8	-6	13	800.49	858.21	105.04

-6	-6	13	15021.17	15417.10	316.51

-4	-6	13	3577.45	3922.55	151.62

-2	-6	13	12776.20	13896.35	418.71

0	-6	13	459.51	654.65	77.81

2	-6	13	729.93	631.01	94.31

4	-6	13	9359.78	9028.65	236.59

6	-6	13	17.41	80.55	99.79

-11	-5	13	345.11	390.77	111.54

-9	-5	13	1042.99	1081.45	106.85

-7	-5	13	1651.33	1535.66	112.10

-5	-5	13	765.18	844.13	60.52

-3	-5	13	841.02	961.21	89.37

-1	-5	13	118.11	71.43	69.65

1	-5	13	5316.87	5272.72	179.85

3	-5	13	1888.82	1765.57	122.66

5	-5	13	899.93	960.52	107.43

7	-5	13	135.93	194.05	102.38

-12	-4	13	5707.77	5197.79	236.19

-10	-4	13	2169.25	2553.47	142.37

-8	-4	13	7257.82	7591.23	229.77

-6	-4	13	403.39	409.48	68.08

-4	-4	13	20.26	-40.12	108.85

-2	-4	13	606.77	594.43	83.59

0	-4	13	734.82	810.35	84.59

2	-4	13	4727.84	4770.18	172.33

4	-4	13	2492.95	2267.49	128.10

6	-4	13	1431.12	1567.56	138.88

-11	-3	13	57.92	-21.82	107.54

-9	-3	13	92.41	-49.21	230.56

-7	-3	13	3937.07	3986.54	150.26

-5	-3	13	280.24	477.10	68.87

-3	-3	13	1434.27	1575.01	69.33

-1	-3	13	35.96	-124.60	176.18

1	-3	13	583.96	619.01	82.79

3	-3	13	1766.99	1665.38	109.13

5	-3	13	52.70	-16.07	88.89

7	-3	13	5235.12	5435.92	231.50

-12	-2	13	1218.57	1146.47	139.24

-10	-2	13	816.20	789.87	128.27

-8	-2	13	7.74	93.64	72.02

-6	-2	13	288.37	376.28	68.87

-4	-2	13	33.56	19.24	156.94

-2	-2	13	479.16	524.17	53.26

0	-2	13	204.16	297.07	72.63

2	-2	13	1646.08	1726.65	117.07

4	-2	13	2388.88	2268.43	135.25

6	-2	13	546.12	739.62	116.52

-11	-1	13	134.64	-246.64	246.64

-9	-1	13	507.97	648.50	96.27

-7	-1	13	2037.71	2165.78	120.30

-5	-1	13	87.86	36.31	71.03

-3	-1	13	353.30	252.07	71.65

-1	-1	13	1673.07	1642.53	138.36

1	-1	13	52.21	59.12	68.05

3	-1	13	1.92	-23.01	69.83

5	-1	13	1548.06	1673.72	127.37

7	-1	13	6250.77	6635.92	252.07

-10	0	13	600.06	505.81	122.28

-8	0	13	3549.06	3772.48	167.67

-6	0	13	3881.33	3872.45	152.23

-4	0	13	5230.10	5486.33	166.86

-2	0	13	1008.91	1106.95	91.57

0	0	13	0.24	12.28	96.03

2	0	13	427.90	405.51	81.18

4	0	13	1328.71	1240.69	112.84

6	0	13	1023.16	1181.83	141.20

-11	1	13	588.59	687.82	114.34

-9	1	13	63.18	84.52	223.41

-7	1	13	714.80	592.26	98.28

-5	1	13	1177.77	1250.52	99.92

-3	1	13	714.38	698.72	87.36

-1	1	13	1241.78	1220.45	101.92

1	1	13	465.14	495.51	94.48

3	1	13	5273.23	4709.28	179.94

5	1	13	3074.18	3539.46	195.22

7	1	13	2613.96	2452.83	172.83

-10	2	13	4234.69	4439.44	224.50

-8	2	13	254.35	0.00	245.87

-6	2	13	5318.26	5419.93	188.74

-4	2	13	1600.59	1860.02	115.67

-2	2	13	2989.68	2946.13	139.33

0	2	13	11503.81	10766.88	317.78

2	2	13	2028.63	1904.50	88.08

4	2	13	16316.84	15197.74	420.81

6	2	13	5882.09	5698.19	245.00

-9	3	13	881.45	1170.33	127.48

-7	3	13	3330.19	3888.28	198.47

-5	3	13	14272.00	13693.36	467.92

-3	3	13	27420.14	28297.30	635.26

-1	3	13	1022.02	913.61	98.71

1	3	13	18307.98	17233.97	513.70

3	3	13	9048.16	8975.40	243.74

5	3	13	417.87	581.53	99.04

-8	4	13	1183.36	1057.66	153.73

-6	4	13	2808.77	3631.48	184.63

-4	4	13	15.23	-202.17	202.17

-2	4	13	1030.07	1055.19	112.21

0	4	13	251.95	207.18	98.63

2	4	13	1294.30	1528.42	138.86

4	4	13	494.02	604.41	88.69

-7	5	13	80.38	89.48	112.70

-5	5	13	131.28	137.90	102.38

-3	5	13	4398.05	3849.05	204.05

-1	5	13	469.16	364.03	110.76

1	5	13	817.41	716.19	138.99

3	5	13	1723.73	1914.30	166.93

-6	6	13	734.53	738.54	142.35

-4	6	13	1507.14	1404.49	153.78

-2	6	13	1.03	32.93	199.78

0	6	13	150.89	149.81	122.43

2	6	13	4350.45	5260.83	246.03

-3	7	13	250.60	35.32	289.72

-1	7	13	507.43	547.23	150.26

-5	-13	14	6894.29	6412.11	269.19

-3	-13	14	7358.70	7035.88	279.11

-1	-13	14	8662.45	8359.08	321.64

-8	-12	14	106.35	-33.33	110.72

-6	-12	14	249.02	307.78	111.92

-4	-12	14	1196.78	1181.24	135.46

-2	-12	14	4659.23	4079.13	210.06

0	-12	14	513.57	764.40	130.81

2	-12	14	2862.49	3392.75	213.45

-9	-11	14	5475.85	4754.97	237.72

-7	-11	14	1062.20	906.42	127.90

-5	-11	14	10522.50	9750.13	288.90

-3	-11	14	1430.34	1354.81	143.65

-1	-11	14	981.49	930.59	124.32

1	-11	14	155.18	-204.77	235.93

3	-11	14	1495.86	1599.54	174.64

-10	-10	14	880.65	805.46	94.98

-8	-10	14	15495.16	13962.17	409.89

-6	-10	14	3075.93	3138.31	156.83

-4	-10	14	794.07	752.34	103.45

-2	-10	14	3324.62	2916.51	153.29

0	-10	14	81.97	134.32	104.56

2	-10	14	5763.65	5341.38	237.43

4	-10	14	69.72	279.56	134.12

-11	-9	14	1191.47	1039.76	132.08

-9	-9	14	5771.62	5989.83	174.58

-7	-9	14	25.39	-82.73	82.73

-5	-9	14	1890.74	2069.42	124.64

-3	-9	14	1008.89	906.65	96.52

-1	-9	14	2621.24	2402.65	140.45

1	-9	14	7069.08	6563.51	216.82

3	-9	14	2102.04	2066.59	167.00

5	-9	14	73.60	-70.83	255.35

-10	-8	14	2902.73	2692.89	171.30

-8	-8	14	4559.50	4471.94	129.95

-6	-8	14	87.40	-19.05	75.79

-4	-8	14	2121.24	1952.14	121.70

-2	-8	14	320.09	310.00	78.39

0	-8	14	158.57	-213.71	213.71

2	-8	14	7283.75	6790.22	215.27

4	-8	14	828.92	602.62	131.84

-11	-7	14	6.00	29.56	193.83

-9	-7	14	1516.57	1521.64	148.03

-7	-7	14	9.84	-124.46	124.46

-5	-7	14	214.93	174.83	75.61

-3	-7	14	1354.89	1235.88	105.11

-1	-7	14	3162.56	3038.06	138.76

1	-7	14	59.01	33.13	84.72

3	-7	14	149.99	114.49	103.97

5	-7	14	263.76	340.53	129.98

-12	-6	14	158.15	0.00	228.19

-10	-6	14	386.28	315.17	114.72

-8	-6	14	6326.73	6744.03	207.70

-6	-6	14	369.97	385.60	56.56

-4	-6	14	30.50	48.61	66.46

-2	-6	14	9.82	51.38	73.80

0	-6	14	4766.12	4761.98	164.14

2	-6	14	191.63	236.14	80.17

4	-6	14	5301.23	5263.30	218.00

6	-6	14	6521.97	6121.06	245.94

-11	-5	14	2013.02	1999.35	156.64

-9	-5	14	3934.40	3686.93	174.30

-7	-5	14	32.78	37.89	72.61

-5	-5	14	302.56	393.63	49.54

-3	-5	14	187.28	178.20	76.40

-1	-5	14	1551.92	1699.85	112.29

1	-5	14	449.49	461.69	87.34

3	-5	14	2335.37	2004.09	137.23

5	-5	14	6018.40	5691.50	233.30

-12	-4	14	319.41	277.84	121.06

-10	-4	14	1162.07	1104.35	137.85

-8	-4	14	1249.54	1249.95	114.62

-6	-4	14	462.79	394.81	82.57

-4	-4	14	12753.94	13304.97	896.04

-2	-4	14	280.06	304.83	70.65

0	-4	14	1008.88	1027.45	101.89

2	-4	14	2489.63	2409.98	130.89

4	-4	14	875.88	832.61	117.75

6	-4	14	437.08	259.61	130.80

-11	-3	14	244.95	174.63	114.10

-9	-3	14	2440.11	2471.42	154.74

-7	-3	14	705.45	646.07	90.54

-5	-3	14	189.78	170.85	70.64

-3	-3	14	2101.32	2210.01	83.15

-1	-3	14	49.02	78.57	65.87

1	-3	14	573.30	469.70	90.72

3	-3	14	453.03	372.36	92.30

5	-3	14	2881.20	3043.09	182.65

-10	-2	14	1662.64	1613.22	160.37

-8	-2	14	19.74	-50.59	160.31

-6	-2	14	966.96	884.78	93.54

-4	-2	14	887.85	807.88	86.39

-2	-2	14	4129.44	4396.44	216.86

0	-2	14	2768.04	2560.20	140.30

2	-2	14	7144.63	6353.02	197.91

4	-2	14	3376.17	3476.03	187.13

6	-2	14	4625.40	4620.57	216.01

-11	-1	14	9140.91	9625.02	309.39

-9	-1	14	15244.10	16059.39	533.16

-7	-1	14	111.52	-49.41	167.86

-5	-1	14	8502.71	8684.55	246.50

-3	-1	14	26964.64	26750.31	580.22

-1	-1	14	30666.91	31258.17	1520.02

1	-1	14	9556.80	8293.08	281.81

3	-1	14	3955.79	3621.95	160.56

5	-1	14	13180.38	12808.33	395.46

-10	0	14	444.94	415.81	117.90

-8	0	14	2667.66	2655.95	180.03

-6	0	14	4719.97	4387.33	171.67

-4	0	14	9449.73	9327.00	255.15

-2	0	14	2727.22	2700.28	136.51

0	0	14	77.80	115.43	83.83

2	0	14	842.62	694.20	93.33

4	0	14	918.10	859.63	119.74

6	0	14	1309.90	1521.59	146.99

-9	1	14	5.59	57.14	106.93

-7	1	14	1563.72	1921.54	150.03

-5	1	14	28.78	48.81	172.41

-3	1	14	7001.31	7180.40	202.88

-1	1	14	2109.20	2144.71	124.08

1	1	14	4172.20	3813.98	160.20

3	1	14	77.98	28.37	99.20

5	1	14	897.14	810.94	135.42

-8	2	14	34.26	-239.87	239.87

-6	2	14	5035.93	5548.75	227.33

-4	2	14	487.44	547.45	99.25

-2	2	14	517.70	555.01	92.90

0	2	14	132.51	76.19	158.54

2	2	14	2235.18	2302.12	109.09

4	2	14	55.97	189.87	86.50

-7	3	14	7393.85	7688.02	267.56

-5	3	14	903.03	1204.95	125.10

-3	3	14	2629.42	2928.19	171.47

-1	3	14	5591.41	5687.56	226.46

1	3	14	369.96	422.74	106.38

3	3	14	34.12	-13.49	144.27

-6	4	14	74.84	-146.23	228.37

-4	4	14	3689.46	3697.99	205.09

-2	4	14	3678.84	3761.95	196.73

0	4	14	703.76	684.74	121.90

2	4	14	3548.25	4136.12	233.71

-5	5	14	5870.92	5790.18	250.58

-3	5	14	1796.16	1783.08	157.60

-1	5	14	5025.09	5698.35	251.78

1	5	14	5.77	-281.32	281.32

-6	-12	15	114.06	99.41	222.23

-4	-12	15	7.68	-194.03	223.99

-2	-12	15	1301.74	1060.55	155.34

0	-12	15	174.49	-70.24	280.77

-7	-11	15	1082.09	1244.43	147.76

-5	-11	15	445.20	489.85	114.92

-3	-11	15	2.00	43.45	93.64

-1	-11	15	1755.85	1510.18	158.59

1	-11	15	1006.22	1201.64	157.88

-8	-10	15	149.29	63.89	116.28

-6	-10	15	3692.67	3513.11	183.19

-4	-10	15	211.76	137.91	114.89

-2	-10	15	3024.36	2818.80	178.90

0	-10	15	9854.01	8627.14	290.06

2	-10	15	470.94	484.10	141.92

-9	-9	15	1427.89	1139.40	100.60

-7	-9	15	296.57	322.68	109.55

-5	-9	15	5838.27	5354.25	199.98

-3	-9	15	7241.03	6729.45	219.06

-1	-9	15	143.59	283.35	99.21

1	-9	15	688.66	649.59	116.14

3	-9	15	2755.48	2424.61	197.72

-10	-8	15	1193.07	1080.89	136.25

-8	-8	15	1.20	-165.46	165.46

-6	-8	15	1894.40	1645.71	126.03

-4	-8	15	1863.04	1908.30	120.06

-2	-8	15	511.98	391.05	85.95

0	-8	15	2648.02	2423.01	145.42

2	-8	15	5463.56	4941.82	227.39

4	-8	15	943.88	874.91	152.70

-11	-7	15	1271.59	1289.72	136.86

-9	-7	15	2649.49	2539.52	170.27

-7	-7	15	4621.54	4402.16	128.35

-5	-7	15	1327.47	1332.89	112.85

-3	-7	15	26.71	47.62	121.62

-1	-7	15	1063.04	1218.71	114.40

1	-7	15	75.48	16.07	90.08

3	-7	15	4.84	43.65	105.55

-10	-6	15	729.26	580.71	117.14

-8	-6	15	1768.99	1562.38	150.65

-6	-6	15	3407.27	3340.10	108.48

-4	-6	15	103.59	-179.96	179.96

-2	-6	15	434.96	309.44	84.36

0	-6	15	125.09	219.65	76.99

2	-6	15	11915.89	11069.87	347.36

4	-6	15	588.98	710.86	140.74

-11	-5	15	1153.25	1092.56	138.63

-9	-5	15	2477.88	2562.03	173.63

-7	-5	15	14976.34	14807.85	486.95

-5	-5	15	1889.62	1572.34	140.15

-3	-5	15	1124.18	1128.85	103.89

-1	-5	15	42388.17	37496.71	1039.76

1	-5	15	11826.83	10279.75	284.78

3	-5	15	8559.39	7722.57	263.72

5	-5	15	1564.06	1464.34	156.77

-10	-4	15	10143.69	10058.30	298.71

-8	-4	15	4571.33	4648.89	219.45

-6	-4	15	5999.82	6133.95	199.85

-4	-4	15	24495.65	22955.24	401.23

-2	-4	15	6522.39	6106.75	188.21

0	-4	15	7296.06	6972.98	207.73

2	-4	15	2365.81	2046.03	140.80

4	-4	15	40.23	-142.25	211.10

-11	-3	15	551.57	732.26	123.66

-9	-3	15	41.28	-87.50	220.03

-7	-3	15	1953.09	1866.89	125.44

-5	-3	15	7.45	-149.39	149.39

-3	-3	15	77.72	-34.43	121.80

-1	-3	15	1502.54	1476.25	113.66

1	-3	15	10044.76	9005.43	266.62

3	-3	15	15.71	-112.09	172.61

5	-3	15	85.71	90.48	202.18

-10	-2	15	24.31	280.93	94.64

-8	-2	15	43.85	-112.89	199.39

-6	-2	15	5823.25	5808.79	194.61

-4	-2	15	180.56	-47.62	190.10

-2	-2	15	8491.08	7923.65	252.65

0	-2	15	3.37	122.41	62.49

2	-2	15	953.02	844.99	119.15

4	-2	15	103.45	208.33	85.91

-9	-1	15	15305.05	15124.95	429.86

-7	-1	15	123.17	-55.36	199.81

-5	-1	15	3869.57	3887.34	160.55

-3	-1	15	2508.37	2559.53	138.45

-1	-1	15	8678.80	8001.16	166.18

1	-1	15	3087.77	2670.50	148.47

3	-1	15	1430.33	1145.96	139.47

5	-1	15	1764.88	1680.82	155.01

-10	0	15	1896.58	1797.29	168.94

-8	0	15	1317.00	1260.44	155.15

-6	0	15	1771.11	2083.12	138.93

-4	0	15	11186.40	10455.19	333.15

-2	0	15	5733.39	5667.64	194.39

0	0	15	481.26	477.44	66.27

2	0	15	20.99	-14.48	91.26

4	0	15	2162.01	2086.86	161.23

-9	1	15	887.25	1018.02	127.48

-7	1	15	11351.68	11749.00	328.38

-5	1	15	2431.87	2640.16	172.63

-3	1	15	119.35	166.08	80.95

-1	1	15	1376.48	1603.88	134.10

1	1	15	44.85	51.57	81.74

3	1	15	5254.15	4538.53	220.34

-8	2	15	140.26	-61.11	232.35

-6	2	15	1167.43	1332.95	133.08

-4	2	15	82.50	205.16	96.23

-2	2	15	116.70	-112.11	209.93

0	2	15	3.67	14.28	92.06

2	2	15	369.78	262.47	111.04

-7	3	15	929.12	871.32	138.60

-5	3	15	25.28	87.69	182.53

-3	3	15	58.09	-28.57	195.43

-1	3	15	105.60	71.83	103.37

1	3	15	388.73	500.34	117.10

-4	4	15	115.28	-30.36	233.14

-2	4	15	1029.02	1068.21	136.23

0	4	15	8.17	17.46	109.71

-5	-11	16	457.36	352.90	127.42

-3	-11	16	775.13	831.10	126.27

-1	-11	16	7.48	-173.40	227.56

-8	-10	16	44.37	143.25	106.94

-6	-10	16	110.92	263.89	116.67

-4	-10	16	17.31	0.00	229.35

-2	-10	16	5380.50	5297.75	251.88

0	-10	16	2212.35	1838.84	187.68

-9	-9	16	347.94	349.98	237.26

-7	-9	16	1325.30	1338.50	150.58

-5	-9	16	1914.55	1770.84	158.22

-3	-9	16	4277.36	3462.95	186.89

-1	-9	16	2086.43	2149.45	159.84

1	-9	16	5798.72	5721.45	255.56

-8	-8	16	9114.88	8208.43	200.62

-6	-8	16	14871.00	14060.80	403.03

-4	-8	16	17142.97	16638.00	426.61

-2	-8	16	11550.63	10071.89	301.64

0	-8	16	11100.15	10030.76	296.63

2	-8	16	4148.92	4613.50	236.23

-9	-7	16	907.56	743.24	134.63

-7	-7	16	5262.03	4838.21	211.69

-5	-7	16	35.76	27.18	189.67

-3	-7	16	225.22	268.29	80.37

-1	-7	16	102.80	-252.98	252.98

1	-7	16	1168.86	1110.10	129.90

3	-7	16	508.77	475.38	139.14

-10	-6	16	5296.09	4428.40	225.91

-8	-6	16	1334.18	1236.03	134.89

-6	-6	16	3607.07	3206.20	128.80

-4	-6	16	23.42	-158.52	171.22

-2	-6	16	6692.85	5718.83	202.75

0	-6	16	49.67	-27.58	200.78

2	-6	16	2095.68	2077.27	177.93

-9	-5	16	13456.49	11742.73	376.20

-7	-5	16	253.84	99.82	109.54

-5	-5	16	11986.33	11673.85	234.06

-3	-5	16	1535.49	1325.59	120.62

-1	-5	16	819.92	645.52	108.61

1	-5	16	123.40	-169.05	182.55

3	-5	16	1036.07	1085.31	141.99

-10	-4	16	475.64	345.76	128.42

-8	-4	16	9479.84	9350.64	303.97

-6	-4	16	33.29	-138.48	205.34

-4	-4	16	507.22	468.12	110.27

-2	-4	16	2389.39	2502.36	141.01

0	-4	16	12.64	54.36	203.75

2	-4	16	9080.47	8438.97	277.62

4	-4	16	467.23	625.42	112.74

-9	-3	16	1728.80	1586.02	160.97

-7	-3	16	3569.38	3334.33	194.72

-5	-3	16	957.31	864.46	110.02

-3	-3	16	2073.00	1922.13	130.13

-1	-3	16	615.07	541.36	95.49

1	-3	16	0.94	-56.54	191.45

3	-3	16	769.57	746.12	126.47

-8	-2	16	3275.50	3224.43	180.92

-6	-2	16	1.49	-85.31	190.86

-4	-2	16	172.24	0.00	201.41

-2	-2	16	468.59	518.05	70.78

0	-2	16	608.77	458.57	115.34

2	-2	16	2686.89	2223.87	171.86

-9	-1	16	1966.51	1694.86	160.80

-7	-1	16	3267.99	2769.09	181.32

-5	-1	16	81.87	0.00	197.62

-3	-1	16	591.46	608.05	114.14

-1	-1	16	43.50	13.09	79.92

1	-1	16	19.50	-145.82	191.26

3	-1	16	1102.31	1116.54	129.49

-8	0	16	12.02	0.00	210.50

-6	0	16	1932.36	1891.49	160.41

-4	0	16	15.85	72.61	95.03

-2	0	16	849.75	957.67	124.70

0	0	16	681.21	688.49	82.73

2	0	16	15.51	0.00	193.83

-7	1	16	1545.23	1644.52	152.59

-5	1	16	72.88	159.12	98.21

-3	1	16	562.15	492.29	109.77

-1	1	16	3346.66	3136.70	192.87

1	1	16	1045.10	1027.77	95.55

-6	2	16	14.90	53.96	103.76

-4	2	16	8740.33	8215.62	279.88

-2	2	16	12.01	-59.32	156.73

0	2	16	305.29	281.01	107.16

-3	3	16	164.00	209.34	106.55

-6	-10	17	208.94	101.99	242.68

-4	-10	17	11418.78	10422.01	327.48

-2	-10	17	455.31	429.11	129.01

-7	-9	17	6291.24	5266.74	255.45

-5	-9	17	2432.51	2254.85	164.65

-3	-9	17	962.37	1051.47	152.51

-1	-9	17	2335.66	2197.34	180.94

-8	-8	17	6167.72	5418.01	175.01

-6	-8	17	751.40	691.71	136.99

-4	-8	17	3595.27	3069.36	205.26

-2	-8	17	814.13	602.01	132.63

0	-8	17	2646.89	2590.23	195.12

-7	-7	17	602.36	668.79	86.83

-5	-7	17	2.12	-105.15	105.15

-3	-7	17	270.03	65.49	117.68

-1	-7	17	165.39	-270.26	270.26

1	-7	17	730.69	612.87	131.83

-8	-6	17	1172.20	1079.48	157.70

-6	-6	17	26.61	-98.06	98.06

-4	-6	17	1063.45	1115.95	129.49

-2	-6	17	26.23	-115.67	178.36

0	-6	17	993.88	1091.03	141.79

2	-6	17	3816.09	4065.01	225.59

-7	-5	17	3876.73	3371.22	188.58

-5	-5	17	8.77	-0.25	89.65

-3	-5	17	394.43	506.90	107.57

-1	-5	17	590.05	568.93	108.78

1	-5	17	282.26	101.21	241.11

-8	-4	17	993.37	974.84	128.88

-6	-4	17	247.84	56.95	201.62

-4	-4	17	14.06	14.10	313.57

-2	-4	17	1809.72	1671.29	155.42

0	-4	17	6580.41	6424.38	271.74

2	-4	17	19.44	-220.82	220.82

-7	-3	17	911.97	975.77	135.42

-5	-3	17	4012.96	3856.24	202.36

-3	-3	17	8453.89	7499.92	355.18

-1	-3	17	36.77	80.95	93.25

1	-3	17	1.97	118.84	104.55

-8	-2	17	765.16	667.48	138.78

-6	-2	17	5123.14	4621.73	219.71

-4	-2	17	899.23	743.44	126.69

-2	-2	17	226.22	196.31	71.04

0	-2	17	4438.88	4379.57	236.50

-7	-1	17	698.10	869.54	127.65

-5	-1	17	8.05	51.58	97.41

-3	-1	17	90.88	0.00	200.99

-1	-1	17	19.69	-25.32	125.06

1	-1	17	500.90	485.30	120.09

-6	0	17	384.39	-61.72	235.38

-4	0	17	896.91	660.43	138.40

-2	0	17	2163.59	1884.47	160.24

0	0	17	7258.84	6464.62	570.30

-3	1	17	4567.55	3998.54	214.99

-4	-8	18	2121.22	1975.40	178.52

-5	-7	18	796.12	505.89	145.93

-3	-7	18	2758.06	2510.30	180.81

-6	-6	18	8973.36	7783.82	319.62

-4	-6	18	856.65	840.89	138.39

-2	-6	18	409.40	397.54	130.00

-5	-5	18	35.38	-6.40	149.82

-3	-5	18	5.09	34.12	207.92

-1	-5	18	124.54	-104.76	249.21

-6	-4	18	179.14	308.36	106.36

-4	-4	18	2238.57	2122.51	250.01

-2	-4	18	377.80	77.60	136.15

-5	-3	18	8739.32	7542.85	279.45

-3	-3	18	12650.17	11367.15	464.59

-1	-3	18	6874.26	6628.36	275.36

-4	-2	18	1142.63	952.53	136.05

-2	-2	18	1816.79	1497.61	159.09

Specimen 15-4041

2	0	0	14548.31	16503.53	305.81

4	0	0	7600.83	5028.11	173.70

6	0	0	40341.35	38833.54	856.28

8	0	0	20514.24	18871.33	504.39

10	0	0	25953.00	27197.79	706.66

12	0	0	107.31	-38.84	81.19

14	0	0	20193.14	22565.05	661.37

-13	1	0	17.08	-293.18	293.18

-11	1	0	5614.96	5541.65	190.72

-9	1	0	3277.56	3466.03	131.29

-7	1	0	31115.24	28936.19	812.44

-5	1	0	88.02	179.26	32.16

-3	1	0	155401.92	136965.11	1324.99

-1	1	0	6599.41	7828.92	123.02

1	1	0	2664.84	3048.75	76.11

3	1	0	32972.78	28212.11	506.21

5	1	0	30605.72	27931.40	648.22

7	1	0	20205.85	19144.00	459.99

9	1	0	519.10	595.20	76.47

11	1	0	5614.75	6207.40	194.90

13	1	0	70.93	236.22	79.59

-14	2	0	1483.65	1610.93	154.36

-12	2	0	410.79	522.04	85.68

-10	2	0	5188.79	5245.45	164.68

-8	2	0	5822.65	5627.95	180.93

-6	2	0	6710.53	6844.69	182.53

-4	2	0	1283.63	1135.40	45.40

-2	2	0	22246.33	20253.80	286.14

0	2	0	30.33	132.14	18.15

2	2	0	24301.71	23360.07	428.61

4	2	0	3698.05	3471.55	94.20

6	2	0	2705.35	2694.24	91.36

8	2	0	872.95	806.78	83.87

10	2	0	109.05	230.19	59.22

12	2	0	134.76	-77.69	263.94

14	2	0	385.17	403.84	107.33

-13	3	0	360.91	330.26	97.45

-11	3	0	646.59	656.06	100.37

-9	3	0	163.51	-27.38	176.08

-7	3	0	24.62	41.70	138.80

-5	3	0	10496.19	10153.83	299.72

-3	3	0	6049.66	5413.05	121.02

-1	3	0	664.00	647.40	29.06

1	3	0	107.65	126.13	21.34

3	3	0	14218.92	14102.46	397.72

5	3	0	6745.67	6762.75	198.85

7	3	0	1226.07	1244.48	79.48

9	3	0	1705.45	1574.45	107.60

11	3	0	1106.50	1093.38	106.50

13	3	0	1185.07	1020.60	132.64

-12	4	0	6415.94	6925.58	234.43

-10	4	0	2783.29	2723.55	136.83

-8	4	0	11573.43	11312.99	347.06

-6	4	0	9433.14	8993.66	233.27

-4	4	0	134.15	14.65	108.59

-2	4	0	158.15	216.26	26.44

0	4	0	2468.16	2353.26	74.59

2	4	0	85.64	131.19	25.16

4	4	0	5976.85	5782.44	177.51

6	4	0	6.21	-18.14	139.75

8	4	0	2504.01	2386.65	116.10

10	4	0	317.85	347.15	71.66

12	4	0	2743.55	2437.94	154.35

14	4	0	6.84	137.52	94.22

-13	5	0	971.87	1033.94	129.08

-11	5	0	625.95	722.60	92.71

-9	5	0	566.48	724.53	72.01

-7	5	0	11419.35	10069.47	319.58

-5	5	0	2244.12	2084.45	58.93

-3	5	0	22539.93	20678.37	430.87

-1	5	0	5037.98	5152.41	159.44

1	5	0	746.79	758.50	41.80

3	5	0	123.80	146.16	34.71

5	5	0	70.99	148.36	42.98

7	5	0	731.40	718.23	86.07

9	5	0	4478.02	4204.42	155.23

11	5	0	1259.17	1273.43	116.09

13	5	0	0.79	-46.48	222.83

-12	6	0	1520.61	1868.17	135.24

-10	6	0	10020.37	10856.63	317.79

-8	6	0	637.58	634.13	66.60

-6	6	0	8939.30	8469.24	165.44

-4	6	0	633.26	563.91	59.93

-2	6	0	52.07	49.35	117.80

0	6	0	466.45	360.49	43.99

2	6	0	321.97	324.01	44.29

4	6	0	7266.07	7205.09	231.49

6	6	0	2548.04	2824.69	113.91

8	6	0	5989.03	6027.54	178.51

10	6	0	12.05	110.46	68.12

12	6	0	2.25	-43.29	277.26

-11	7	0	488.19	566.99	91.42

-9	7	0	100.68	0.00	157.28

-7	7	0	1854.06	1810.21	76.08

-5	7	0	4310.05	3968.26	135.43

-3	7	0	3312.81	3168.67	106.43

-1	7	0	291.31	344.34	46.83

1	7	0	83.15	2.23	42.98

3	7	0	394.37	417.06	49.70

5	7	0	446.57	651.88	74.55

7	7	0	5082.74	4805.53	156.42

9	7	0	4425.21	4462.69	169.88

11	7	0	293.35	82.48	308.58

13	7	0	390.88	447.15	117.52

-10	8	0	472.11	43.96	306.74

-8	8	0	792.75	768.97	63.21

-6	8	0	1182.30	967.70	81.01

-4	8	0	12907.40	11159.18	340.53

-2	8	0	3010.00	3373.92	115.61

0	8	0	3452.47	3276.63	109.34

2	8	0	9736.62	10240.50	294.85

4	8	0	299.98	465.66	60.52

6	8	0	2996.48	2890.91	127.68

8	8	0	149.10	170.02	68.46

10	8	0	3744.17	3960.04	176.98

12	8	0	4144.10	4119.42	208.04

-11	9	0	641.22	626.66	113.42

-9	9	0	1314.92	1304.01	83.05

-7	9	0	1273.06	1247.34	101.42

-5	9	0	3371.09	3084.62	128.03

-3	9	0	522.76	556.31	70.73

-1	9	0	12369.57	12917.27	419.75

1	9	0	9712.61	10034.44	305.04

3	9	0	2443.68	2658.77	114.47

5	9	0	3468.66	3416.13	134.17

7	9	0	11626.90	11745.37	342.60

9	9	0	7218.66	7187.18	224.50

11	9	0	1018.34	1070.06	126.23

-10	10	0	45.05	-88.23	111.42

-8	10	0	1132.18	860.17	116.05

-6	10	0	1552.33	1489.99	115.18

-4	10	0	244.97	130.25	64.01

-2	10	0	2811.87	2842.97	130.17

0	10	0	513.92	609.18	76.78

2	10	0	184.58	64.00	69.74

4	10	0	43.26	168.72	52.53

6	10	0	2032.91	1878.29	120.71

8	10	0	165.51	246.12	83.74

10	10	0	194.24	194.86	100.62

-9	11	0	93.59	-151.54	231.45

-7	11	0	514.95	387.35	92.38

-5	11	0	269.55	271.95	66.87

-3	11	0	811.29	718.07	94.66

-1	11	0	5.05	37.24	49.02

1	11	0	2035.34	2088.95	113.05

3	11	0	639.35	616.26	84.12

5	11	0	1524.74	1687.81	117.73

7	11	0	2553.65	2602.50	145.36

9	11	0	7649.59	7704.87	253.40

-6	12	0	4039.40	4454.43	190.11

-4	12	0	7791.24	7665.43	234.60

-2	12	0	1940.16	1860.78	122.26

0	12	0	7845.49	7922.16	227.04

2	12	0	7533.63	8054.80	272.63

4	12	0	10739.65	11232.45	326.50

6	12	0	41649.38	43973.30	1041.66

8	12	0	344.78	298.72	102.23

-5	13	0	8239.55	8740.03	268.35

-3	13	0	3980.07	4122.25	188.51

-1	13	0	6584.00	6673.22	219.09

1	13	0	2960.56	3255.64	156.31

3	13	0	24280.17	24581.62	786.82

5	13	0	2220.14	2120.04	153.26

7	13	0	64.70	0.00	203.43

-4	14	0	787.19	834.21	118.54

0	14	0	1785.92	1899.82	141.03

2	14	0	792.81	917.42	105.80

4	14	0	10076.36	10032.68	308.33

6	14	0	896.70	783.66	125.88

1	15	0	4650.65	4863.76	215.19

-3	-15	1	454.79	99.69	330.29

-1	-15	1	457.01	566.00	98.42

1	-15	1	139.92	258.84	91.38

-6	-14	1	2266.75	2209.28	164.10

-4	-14	1	820.31	868.06	108.03

-2	-14	1	1889.71	2136.62	141.38

0	-14	1	4293.77	4293.13	195.30

2	-14	1	120.90	0.00	195.80

4	-14	1	23.22	-148.34	148.34

-7	-13	1	1338.46	1578.50	136.17

-5	-13	1	6193.46	6061.11	220.87

-3	-13	1	229.96	145.52	92.66

-1	-13	1	1071.88	1177.05	115.73

1	-13	1	37.74	-223.16	223.16

3	-13	1	541.55	605.90	90.47

5	-13	1	8804.66	8833.37	291.75

-10	-12	1	4026.80	3716.32	202.85

-8	-12	1	2128.65	2261.15	153.55

-6	-12	1	3896.13	3835.21	179.89

-4	-12	1	313.46	95.86	81.53

-2	-12	1	10108.94	10480.83	301.20

0	-12	1	3175.96	3209.75	152.57

2	-12	1	7592.96	8489.92	245.93

4	-12	1	1785.23	2028.40	130.21

6	-12	1	1750.59	1493.28	127.95

8	-12	1	455.77	442.73	99.37

-11	-11	1	309.10	169.41	106.68

-9	-11	1	19.01	94.54	80.86

-7	-11	1	841.22	829.61	106.77

-5	-11	1	679.93	660.89	82.85

-3	-11	1	5678.00	5613.63	166.39

-1	-11	1	400.77	423.97	66.25

3	-11	1	128.44	-144.87	144.87

5	-11	1	1004.65	1067.63	102.65

7	-11	1	362.94	284.72	82.49

9	-11	1	1.35	0.00	72.58

-10	-10	1	61.95	201.20	86.27

-8	-10	1	107.43	118.75	71.95

-6	-10	1	6718.64	6464.33	196.56

-4	-10	1	278.67	316.24	69.43

-2	-10	1	124.29	192.63	60.81

0	-10	1	492.74	525.37	69.46

2	-10	1	5020.80	5008.05	163.74

4	-10	1	957.33	945.28	82.89

6	-10	1	568.93	717.15	89.21

8	-10	1	811.94	872.86	103.25

10	-10	1	1004.41	920.89	84.44

-11	-9	1	838.32	1004.81	126.52

-9	-9	1	8536.50	8553.29	239.15

-7	-9	1	1066.04	1056.74	89.28

-5	-9	1	1670.27	1715.08	107.59

-3	-9	1	2518.15	2678.33	115.46

-1	-9	1	679.59	720.05	70.12

1	-9	1	7032.79	7322.72	232.59

3	-9	1	17669.45	17390.31	522.34

5	-9	1	7012.20	7000.51	206.72

7	-9	1	6949.19	6913.97	208.74

9	-9	1	1767.24	1637.44	90.42

11	-9	1	2561.06	2484.98	174.05

-12	-8	1	2315.40	2153.07	165.72

-10	-8	1	1407.01	1355.97	118.02

-8	-8	1	28.46	67.49	59.85

-6	-8	1	717.79	865.05	84.78

-4	-8	1	2018.46	2181.03	104.83

-2	-8	1	1073.14	1219.75	70.83

0	-8	1	3034.02	3316.60	103.17

2	-8	1	387.91	448.24	56.71

4	-8	1	239.73	210.82	58.28

6	-8	1	146.59	-58.59	154.74

8	-8	1	1786.44	1854.13	82.98

10	-8	1	2975.21	3426.29	165.88

-13	-7	1	1048.91	1019.07	131.33

-11	-7	1	742.17	804.94	111.53

-9	-7	1	33.67	64.94	200.24

-7	-7	1	22.89	-102.19	180.82

-5	-7	1	7111.80	7002.08	194.13

-3	-7	1	15293.47	15662.39	416.15

-1	-7	1	174.08	333.75	43.63

1	-7	1	222.65	325.18	40.13

3	-7	1	705.25	662.17	60.57

5	-7	1	7227.61	6525.67	197.82

7	-7	1	4182.66	3838.07	140.88

9	-7	1	175.00	74.51	189.45

11	-7	1	6.06	77.67	82.45

-12	-6	1	1230.44	1023.57	123.72

-10	-6	1	4992.05	3743.34	165.85

-8	-6	1	238.51	-198.08	198.08

-6	-6	1	10392.50	11002.23	304.71

-4	-6	1	725.48	743.66	54.85

-2	-6	1	5.05	-74.81	110.78

2	-6	1	19673.29	18803.55	424.28

4	-6	1	2778.08	2689.33	90.65

6	-6	1	2.56	-48.65	50.31

8	-6	1	5233.29	5223.74	151.54

10	-6	1	1591.47	1661.04	115.18

12	-6	1	1025.48	1218.28	120.81

-13	-5	1	7010.72	6524.03	240.67

-11	-5	1	3595.83	3470.20	156.50

-9	-5	1	2439.83	2568.50	120.83

-7	-5	1	1372.14	1316.14	88.74

-5	-5	1	22909.94	24179.54	697.63

-3	-5	1	3520.77	3781.72	107.77

-1	-5	1	32873.14	32261.57	668.39

1	-5	1	31620.13	30293.75	659.69

3	-5	1	1753.94	1525.11	63.65

5	-5	1	8271.45	7625.67	245.11

7	-5	1	10817.80	10774.37	330.25

9	-5	1	1852.84	1869.97	116.21

11	-5	1	8614.06	9277.19	277.73

13	-5	1	50.75	49.98	180.50

-14	-4	1	8937.00	8884.14	289.81

-12	-4	1	5459.44	5094.59	202.12

-10	-4	1	14031.90	13897.96	427.51

-8	-4	1	6162.29	5808.75	191.35

-6	-4	1	121513.67	123126.55	1729.65

-4	-4	1	24131.18	26034.74	619.29

-2	-4	1	6898.78	5595.85	176.21

0	-4	1	87454.44	78396.24	988.68

2	-4	1	169080.64	149792.64	1623.21

4	-4	1	147585.89	131603.75	1793.69

6	-4	1	11560.21	10687.54	295.95

8	-4	1	23544.61	22589.14	585.59

10	-4	1	8910.28	9453.39	236.53

12	-4	1	7926.22	8852.88	260.96

-13	-3	1	7208.84	7381.52	245.60

-11	-3	1	623.21	527.02	81.89

-9	-3	1	10063.19	8859.61	248.94

-7	-3	1	61334.12	58427.37	1192.87

-5	-3	1	25692.38	25933.58	633.18

-3	-3	1	94994.48	100030.64	1138.10

-1	-3	1	18000.00	18242.74	379.67

1	-3	1	96256.45	88871.58	981.87

3	-3	1	12603.69	11762.44	214.06

5	-3	1	10577.08	9250.36	286.92

7	-3	1	4457.52	4147.75	128.82

9	-3	1	3401.50	3374.66	136.72

11	-3	1	23099.09	25292.69	759.75

13	-3	1	312.77	348.39	90.76

-14	-2	1	2485.15	2607.60	159.36

-12	-2	1	307.54	353.18	82.80

-10	-2	1	13187.45	12193.73	340.68

-8	-2	1	4276.27	3866.95	118.49

-6	-2	1	16234.03	14988.79	367.71

-4	-2	1	4675.96	4287.49	132.83

-2	-2	1	6615.45	6262.44	151.07

0	-2	1	185.71	276.42	18.17

2	-2	1	17704.80	15558.94	346.24

4	-2	1	380.60	384.39	35.06

6	-2	1	3332.99	3406.51	102.69

8	-2	1	1008.11	1008.50	81.65

10	-2	1	745.83	830.55	85.09

12	-2	1	596.86	805.72	93.03

14	-2	1	143.58	94.56	87.56

-13	-1	1	4952.21	4931.54	203.84

-11	-1	1	910.35	965.27	98.50

-9	-1	1	2.82	-188.13	188.13

-7	-1	1	2525.22	2279.93	85.82

-5	-1	1	6622.79	5646.97	201.57

-3	-1	1	1121.38	1207.54	35.54

-1	-1	1	1056.11	977.71	32.56

1	-1	1	2.76	31.36	9.23

3	-1	1	17940.68	16401.85	391.49

5	-1	1	991.88	904.47	45.97

7	-1	1	1708.46	1546.19	79.88

9	-1	1	233.41	127.38	70.38

11	-1	1	1044.63	1306.56	101.07

13	-1	1	524.55	612.57	100.98

-14	0	1	687.07	774.22	108.65

-12	0	1	2843.19	2885.46	153.11

-10	0	1	7494.63	7280.75	241.45

-8	0	1	22721.68	20298.81	519.47

-6	0	1	10764.46	9584.88	283.62

-4	0	1	10433.80	9604.97	226.05

-2	0	1	11.57	19.42	16.87

2	0	1	880.93	851.75	30.74

4	0	1	4156.41	3846.10	108.92

6	0	1	1673.99	1588.24	69.05

8	0	1	877.52	917.10	81.95

10	0	1	598.02	532.13	74.24

12	0	1	169.32	318.08	75.46

14	0	1	1097.80	1123.68	139.62

-13	1	1	76.62	43.61	217.76

-11	1	1	3057.69	3051.22	144.57

-9	1	1	245.11	183.44	66.24

-7	1	1	3124.95	2810.70	92.97

-5	1	1	18440.02	17963.36	507.88

-3	1	1	128.07	105.11	21.98

-1	1	1	325.74	359.56	12.64

1	1	1	14.75	38.20	16.87

3	1	1	17922.08	16132.58	394.32

5	1	1	590.66	565.70	42.41

7	1	1	2406.27	2341.98	93.45

9	1	1	895.76	909.96	86.72

11	1	1	273.91	241.07	74.84

13	1	1	484.74	363.76	104.16

-14	2	1	0.53	35.33	91.36

-12	2	1	889.89	1071.57	106.14

-10	2	1	4840.74	5024.94	158.18

-8	2	1	25134.70	24049.61	570.11

-6	2	1	3747.08	3398.16	107.96

-4	2	1	4528.90	4015.61	133.19

-2	2	1	17640.15	17134.57	267.92

0	2	1	14195.63	13470.83	296.40

2	2	1	30240.27	33014.82	546.29

4	2	1	5856.67	5614.58	164.25

6	2	1	7512.16	7084.61	226.30

8	2	1	6851.25	5937.93	178.06

10	2	1	8.21	31.20	136.24

12	2	1	590.95	532.69	106.41

14	2	1	1145.80	1299.40	131.34

-13	3	1	448.88	451.65	105.75

-11	3	1	1548.78	1588.62	114.86

-9	3	1	1058.45	1028.17	89.29

-7	3	1	313.76	0.00	144.61

-5	3	1	4342.29	3595.52	99.82

-3	3	1	33102.04	31955.84	457.10

-1	3	1	1747.87	1671.84	50.06

1	3	1	181.04	187.01	24.21

3	3	1	390.69	508.44	36.66

5	3	1	1414.89	1633.46	72.85

7	3	1	2503.17	2743.09	104.32

9	3	1	4052.73	3455.76	144.90

11	3	1	4667.97	4444.80	180.79

13	3	1	60.28	-227.94	227.94

-12	4	1	2020.61	2368.57	150.67

-10	4	1	1038.98	1072.58	98.84

-8	4	1	1144.31	1182.16	82.30

-6	4	1	6015.43	5785.78	166.74

-4	4	1	10328.70	9537.86	207.44

-2	4	1	259.91	367.03	31.22

0	4	1	3395.78	2895.01	95.10

2	4	1	216.50	190.18	32.49

4	4	1	85.57	64.64	39.48

6	4	1	2894.07	2956.13	104.12

8	4	1	1133.18	1178.35	95.38

10	4	1	1332.81	1305.96	110.37

-13	5	1	267.42	274.49	95.21

-11	5	1	35.89	80.54	180.18

-9	5	1	1014.10	953.66	81.62

-7	5	1	10282.91	10697.48	275.10

-5	5	1	366.34	378.18	37.00

-3	5	1	7752.65	6883.11	209.51

-1	5	1	9389.96	9609.55	275.55

1	5	1	3098.40	3411.56	97.36

3	5	1	62.59	-75.77	124.17

5	5	1	88.61	190.71	46.48

7	5	1	32450.01	33916.58	1001.03

9	5	1	7417.55	7539.37	229.08

11	5	1	14621.48	13924.95	418.94

13	5	1	1909.25	2274.38	159.88

-12	6	1	213.87	147.11	84.70

-10	6	1	6.33	-38.52	127.33

-8	6	1	237.75	292.02	54.77

-6	6	1	633.21	569.75	47.54

-4	6	1	601.59	540.59	58.01

-2	6	1	3001.44	2778.14	94.28

0	6	1	3403.65	3313.48	97.31

2	6	1	446.06	493.32	50.35

4	6	1	3620.98	3657.85	126.12

6	6	1	335.22	233.48	68.80

8	6	1	4518.16	4522.04	161.34

10	6	1	63.38	-36.61	216.16

12	6	1	1325.59	1134.94	134.57

-11	7	1	2468.39	2683.77	156.82

-9	7	1	54.95	649.75	83.73

-7	7	1	1294.56	1402.99	127.92

-5	7	1	33.78	-14.01	51.57

-3	7	1	5949.10	5733.03	173.71

-1	7	1	1135.89	948.17	66.70

1	7	1	4448.61	4342.85	133.76

3	7	1	807.59	910.71	68.24

5	7	1	826.60	995.08	82.26

7	7	1	13552.70	14212.65	401.22

9	7	1	5506.29	5731.74	195.49

11	7	1	2471.83	2424.33	168.65

-10	8	1	3503.75	3756.88	178.15

-8	8	1	2809.50	2692.29	281.62

-6	8	1	6052.07	5846.37	178.75

-4	8	1	3126.82	3064.33	120.37

-2	8	1	9.89	-156.94	156.94

0	8	1	25661.60	23948.56	561.15

2	8	1	1699.86	1715.54	94.23

4	8	1	13411.36	14211.24	453.82

6	8	1	26734.95	29168.71	695.42

8	8	1	8655.15	8977.79	274.18

10	8	1	9121.81	9993.57	267.58

12	8	1	1541.01	1722.06	147.68

-9	9	1	5592.80	5454.68	149.01

-7	9	1	2643.91	2451.46	137.10

-5	9	1	3300.16	3124.37	133.13

-3	9	1	27362.57	26104.06	650.70

-1	9	1	54042.87	54814.21	1290.51

1	9	1	7085.84	7252.54	239.59

3	9	1	46217.50	49662.48	1239.76

5	9	1	8595.50	8325.89	247.97

7	9	1	19524.01	20251.63	650.95

9	9	1	810.24	970.09	110.90

11	9	1	309.71	249.67	117.83

-10	10	1	288.60	221.62	65.78

-8	10	1	2515.65	2461.43	150.13

-6	10	1	5660.18	5516.65	193.22

-4	10	1	22025.68	22585.76	667.52

-2	10	1	1234.86	1236.98	85.80

0	10	1	3135.43	3436.91	133.12

2	10	1	927.22	1028.51	93.41

4	10	1	2609.79	2687.07	122.11

6	10	1	4417.96	4419.34	167.60

8	10	1	15860.44	15866.00	511.84

10	10	1	2201.27	2119.16	156.11

-9	11	1	860.19	919.69	111.54

-7	11	1	6753.31	6412.60	224.54

-5	11	1	172.60	374.44	73.55

-3	11	1	2962.64	2949.64	142.29

-1	11	1	1465.98	1477.84	106.56

1	11	1	13745.88	15352.91	448.34

3	11	1	1271.92	1336.39	99.19

5	11	1	8971.13	9068.50	245.76

7	11	1	2234.52	1919.73	135.39

9	11	1	1430.85	1567.19	127.89

-6	12	1	1999.98	2068.23	149.05

-4	12	1	641.63	591.66	89.53

-2	12	1	5749.82	5913.94	208.94

0	12	1	107.93	244.19	67.18

2	12	1	589.99	596.73	90.16

4	12	1	3311.94	3600.26	164.07

6	12	1	7261.94	7428.09	244.00

8	12	1	35.82	48.07	209.47

-5	13	1	792.95	722.39	110.57

-1	13	1	276.73	250.62	84.39

1	13	1	466.21	610.30	89.83

3	13	1	1118.33	1220.41	123.06

5	13	1	230.22	137.56	95.53

-2	14	1	6352.53	6325.31	240.07

0	14	1	2442.85	2642.93	162.87

2	14	1	1440.67	1556.36	128.85

4	14	1	70.61	-100.28	100.28

-5	-15	2	2351.45	2267.85	168.58

-3	-15	2	1436.66	1413.44	134.26

-1	-15	2	1992.55	2090.44	154.15

1	-15	2	4936.48	5048.14	212.72

-6	-14	2	596.85	720.93	100.99

-4	-14	2	60.59	-134.66	233.03

-2	-14	2	888.69	703.08	110.91

0	-14	2	2087.83	2322.72	146.21

2	-14	2	680.20	824.89	96.86

-9	-13	2	2696.92	2224.47	168.66

-7	-13	2	2834.55	2987.64	161.05

-5	-13	2	1351.02	1420.81	118.96

-3	-13	2	414.71	538.92	81.86

-1	-13	2	1012.75	977.41	102.65

1	-13	2	873.08	938.00	98.48

3	-13	2	2457.29	2292.71	144.69

5	-13	2	11518.31	11839.15	366.48

-10	-12	2	210.53	49.35	275.42

-8	-12	2	170.29	99.98	96.47

-6	-12	2	309.69	78.66	175.47

-4	-12	2	286.22	386.93	75.16

-2	-12	2	113.07	103.79	216.18

0	-12	2	4629.37	4557.05	175.04

2	-12	2	3915.66	3949.80	165.22

4	-12	2	1353.60	1244.82	112.90

6	-12	2	281.29	164.32	84.07

8	-12	2	190.13	166.52	84.69

-11	-11	2	101.45	107.93	100.28

-9	-11	2	762.74	840.30	104.84

-7	-11	2	244.47	0.00	243.29

-5	-11	2	15.92	-193.86	193.86

-3	-11	2	7052.90	7372.59	214.44

-1	-11	2	1250.53	1156.00	88.36

1	-11	2	0.92	-187.49	202.45

3	-11	2	4124.98	4003.00	157.30

5	-11	2	1077.89	1124.82	96.29

7	-11	2	2120.24	1915.81	136.00

9	-11	2	1802.93	1848.96	154.43

-12	-10	2	2465.56	2266.61	169.56

-10	-10	2	379.27	349.06	94.27

-8	-10	2	988.01	1310.56	97.55

-6	-10	2	16099.52	16500.42	457.11

-4	-10	2	1116.17	1162.21	96.00

-2	-10	2	5231.47	5106.42	155.19

0	-10	2	4336.90	4492.39	147.24

2	-10	2	81.67	127.35	57.94

4	-10	2	2.28	-63.35	127.01

6	-10	2	574.60	515.17	77.74

8	-10	2	4051.28	4004.76	174.45

10	-10	2	91.54	36.19	60.33

-11	-9	2	1988.88	2260.18	148.42

-9	-9	2	5490.12	5308.47	189.99

-7	-9	2	10253.32	9810.95	269.28

-5	-9	2	1176.66	1187.63	92.51

-3	-9	2	11281.71	11232.74	319.99

-1	-9	2	11882.87	12374.57	407.51

1	-9	2	7380.04	6996.43	199.20

3	-9	2	3053.09	2744.38	113.95

5	-9	2	15881.08	14092.37	418.70

7	-9	2	428.66	453.58	71.03

9	-9	2	1574.95	1610.73	90.96

-12	-8	2	6950.93	7128.19	247.72

-10	-8	2	4849.85	4900.71	190.12

-8	-8	2	375.45	282.21	65.62

-6	-8	2	169.65	263.65	63.05

-4	-8	2	1926.38	2246.65	93.32

-2	-8	2	82968.42	86555.65	1504.49

0	-8	2	963.24	747.09	64.76

2	-8	2	21727.44	21349.28	521.50

4	-8	2	30063.52	28022.07	650.50

6	-8	2	6614.73	6004.45	177.33

8	-8	2	1657.58	1635.88	79.38

10	-8	2	838.39	998.13	105.17

-13	-7	2	21095.99	19685.79	536.38

-11	-7	2	738.56	622.99	106.12

-9	-7	2	3642.17	2360.88	115.59

-7	-7	2	11510.32	12358.59	353.34

-5	-7	2	74459.73	79590.20	1451.21

-3	-7	2	75803.21	83627.24	1380.57

-1	-7	2	31751.25	33372.74	801.50

1	-7	2	35997.81	33718.33	858.79

3	-7	2	7924.96	7735.70	251.26

5	-7	2	31284.36	26390.25	630.51

7	-7	2	6572.86	6012.44	126.96

9	-7	2	6175.33	6506.68	211.36

11	-7	2	6827.27	7285.08	244.13

-14	-6	2	902.08	868.76	131.30

-12	-6	2	255.06	283.09	94.58

-10	-6	2	8759.49	7492.01	209.76

-8	-6	2	1774.90	2031.72	110.18

-6	-6	2	28640.56	28837.96	846.34

-4	-6	2	8468.21	9373.20	295.81

-2	-6	2	703.16	746.37	49.76

0	-6	2	701.73	766.16	49.44

4	-6	2	1213.27	1168.87	68.63

6	-6	2	9.97	2.00	42.54

8	-6	2	3988.30	3946.99	141.62

10	-6	2	1936.01	1971.47	133.75

12	-6	2	1305.16	1578.40	131.69

-13	-5	2	10549.45	9838.86	302.84

-11	-5	2	2256.04	2579.92	137.35

-9	-5	2	3841.91	3613.90	142.93

-7	-5	2	825.73	994.25	66.96

-5	-5	2	1143.22	1194.64	63.21

-3	-5	2	3700.03	3868.78	124.60

-1	-5	2	6.77	-79.58	79.58

1	-5	2	588.23	594.82	37.95

3	-5	2	150.45	97.45	35.99

5	-5	2	692.95	702.61	43.71

7	-5	2	1037.24	927.14	81.97

9	-5	2	1565.75	1569.41	105.63

11	-5	2	78.44	124.80	71.95

13	-5	2	207.80	268.42	87.24

-14	-4	2	2274.36	2287.26	170.49

-12	-4	2	116.86	104.75	75.46

-10	-4	2	4010.87	4079.63	141.32

-8	-4	2	6610.58	6577.63	217.67

-6	-4	2	36380.39	36190.38	843.94

-4	-4	2	9.90	44.88	27.38

-2	-4	2	19.36	-58.26	71.63

0	-4	2	255.93	352.45	28.68

2	-4	2	11600.78	11296.07	267.18

4	-4	2	2488.94	2443.57	75.79

6	-4	2	247.59	230.91	50.96

8	-4	2	1637.62	1643.82	102.48

10	-4	2	1016.01	1046.36	95.65

12	-4	2	206.81	348.34	85.33

-13	-3	2	16701.25	16459.07	473.12

-11	-3	2	2323.31	2477.29	130.35

-9	-3	2	9802.28	8977.49	270.92

-7	-3	2	4902.21	4174.54	121.35

-5	-3	2	1449.98	1484.43	56.27

-3	-3	2	12131.61	12297.13	356.59

-1	-3	2	28250.19	29493.50	493.36

1	-3	2	58761.70	56710.78	760.10

3	-3	2	8451.78	7725.14	159.18

5	-3	2	4309.29	3848.59	112.32

7	-3	2	1797.78	1754.60	95.21

9	-3	2	1355.05	1255.78	96.67

11	-3	2	1555.07	1631.29	121.24

13	-3	2	1672.97	2006.97	148.03

-14	-2	2	287.91	450.60	101.90

-12	-2	2	45.32	21.33	63.67

-10	-2	2	568.43	467.75	85.08

-8	-2	2	20614.85	18283.84	489.67

-6	-2	2	3828.32	3690.79	117.71

-4	-2	2	21729.59	20532.28	488.09

-2	-2	2	6310.33	5879.87	148.95

0	-2	2	313.65	401.37	22.97

2	-2	2	6634.40	7045.09	123.99

4	-2	2	568.87	574.67	39.23

6	-2	2	26908.56	24706.99	739.58

8	-2	2	44.22	-10.51	58.89

10	-2	2	1390.74	1717.00	112.94

12	-2	2	526.54	485.80	98.12

-13	-1	2	1416.84	1610.39	127.58

-11	-1	2	1403.22	1594.84	107.51

-9	-1	2	143.64	72.60	172.58

-7	-1	2	415.96	347.63	50.98

-5	-1	2	2903.52	2668.28	88.04

-3	-1	2	2885.41	2769.21	79.14

-1	-1	2	288.18	397.35	18.83

1	-1	2	9.49	65.88	94.23

3	-1	2	6602.25	6470.78	183.43

5	-1	2	235.56	252.28	38.86

7	-1	2	1.08	0.00	111.73

9	-1	2	1232.56	1144.92	96.34

11	-1	2	3380.46	3634.42	160.29

13	-1	2	278.12	482.76	99.99

-14	0	2	776.64	657.69	114.08

-12	0	2	148.35	236.88	73.87

-10	0	2	360.97	506.45	68.16

-8	0	2	8621.09	7986.77	226.47

-6	0	2	2274.51	2233.03	73.67

-4	0	2	5533.07	5099.92	169.75

-2	0	2	1960.08	1947.46	55.47

0	0	2	0.94	17.69	11.85

2	0	2	7906.40	7988.56	181.16

4	0	2	7588.88	7384.61	224.92

6	0	2	18604.11	18153.82	428.97

8	0	2	1197.66	1244.33	92.21

10	0	2	4115.35	4525.50	154.77

14	0	2	142.68	80.23	95.83

-13	1	2	15.27	73.85	75.44

-11	1	2	304.93	416.88	69.75

-9	1	2	19.18	49.98	166.17

-7	1	2	1876.12	1766.29	75.45

-5	1	2	10153.09	9827.82	269.36

-3	1	2	8421.67	7767.65	191.55

-1	1	2	1469.68	1643.56	37.78

1	1	2	5148.73	5729.24	144.49

3	1	2	643.97	519.89	34.15

5	1	2	4842.79	4252.94	123.88

7	1	2	274.54	291.44	57.65

9	1	2	11610.54	11703.61	375.06

11	1	2	15389.87	16033.15	492.31

13	1	2	874.41	1118.62	125.25

-14	2	2	1201.70	1215.98	129.76

-12	2	2	1838.65	1857.86	134.05

-10	2	2	23.50	-154.07	154.07

-8	2	2	878.67	946.10	76.53

-6	2	2	1494.87	1411.25	68.69

-4	2	2	79.00	153.79	28.02

-2	2	2	6933.61	6870.82	126.77

0	2	2	6691.47	7333.02	171.06

2	2	2	5517.15	5545.41	174.30

4	2	2	2490.91	2463.22	79.87

6	2	2	13536.74	13350.63	386.41

8	2	2	3772.24	3210.36	132.72

10	2	2	5.40	56.03	65.58

12	2	2	4380.23	4390.02	189.28

-13	3	2	69.06	-45.52	245.77

-11	3	2	1445.98	1568.59	108.15

-9	3	2	77.58	90.10	60.49

-7	3	2	208.72	174.20	50.95

-5	3	2	3244.53	3064.08	89.24

-3	3	2	5358.40	5579.29	194.41

-1	3	2	846.67	812.62	36.73

1	3	2	1894.82	2147.02	60.62

3	3	2	12317.71	13532.70	311.59

5	3	2	475.00	407.94	55.45

7	3	2	14346.09	12970.65	436.48

9	3	2	1545.88	1536.10	110.43

11	3	2	11663.77	12247.52	380.08

13	3	2	540.96	537.71	108.31

-12	4	2	4.69	12.10	73.53

-10	4	2	4891.53	5129.99	174.81

-8	4	2	462.72	449.21	65.95

-6	4	2	1088.16	1138.13	72.43

-4	4	2	1869.45	1792.01	58.38

-2	4	2	1222.88	1283.32	49.85

0	4	2	1099.34	1130.45	46.01

2	4	2	4372.14	4586.64	131.64

4	4	2	38514.14	42612.43	914.18

6	4	2	1143.25	1297.13	82.97

8	4	2	15173.51	14160.41	483.70

10	4	2	10740.34	9561.04	301.88

12	4	2	42.35	43.29	241.94

-13	5	2	4362.46	4727.87	209.04

-11	5	2	11214.00	12013.38	343.10

-9	5	2	6067.42	6266.27	187.38

-7	5	2	58722.76	57186.79	1326.15

-5	5	2	1126.30	1014.60	46.18

-3	5	2	25692.09	22658.52	674.33

-1	5	2	85270.39	84244.55	1277.94

1	5	2	124007.73	132997.59	1641.90

3	5	2	71638.63	72912.80	1237.87

5	5	2	3500.99	4106.01	114.82

7	5	2	47585.85	51550.08	1264.41

9	5	2	1587.76	1534.39	108.19

11	5	2	9435.08	8834.80	306.12

13	5	2	1013.33	1010.73	128.45

-12	6	2	3628.05	3933.83	186.47

-10	6	2	16009.96	16610.95	514.23

-8	6	2	3630.27	3446.09	130.97

-6	6	2	4705.76	4597.94	196.52

-4	6	2	14671.81	14333.23	417.38

-2	6	2	2957.70	2982.72	92.96

0	6	2	156254.52	161418.48	2002.35

2	6	2	2331.90	2542.44	89.30

4	6	2	1691.08	1742.41	85.62

6	6	2	139.81	108.58	68.14

8	6	2	2260.45	2321.52	116.30

10	6	2	6466.03	6911.31	221.71

12	6	2	2238.90	2247.97	166.02

-11	7	2	1071.35	1276.72	118.27

-9	7	2	608.60	701.90	88.25

-7	7	2	12940.31	12174.24	279.96

-5	7	2	950.05	915.82	78.44

-3	7	2	11355.30	10923.65	376.71

-1	7	2	13801.25	13315.04	401.11

1	7	2	8242.69	8444.83	255.94

3	7	2	56.60	-88.50	125.12

5	7	2	15081.52	15004.31	472.38

7	7	2	4552.94	4635.12	162.93

9	7	2	3711.56	3569.23	169.96

11	7	2	1795.37	1691.54	156.68

-10	8	2	1647.12	1692.48	130.17

-8	8	2	72.14	41.60	45.49

-6	8	2	1.01	-94.22	121.60

-4	8	2	271.05	0.00	184.40

-2	8	2	3663.20	3792.64	130.46

0	8	2	14.39	46.16	141.98

2	8	2	911.34	1011.17	79.72

4	8	2	9880.87	10508.11	339.50

6	8	2	2568.41	2685.26	123.71

8	8	2	1662.38	1764.09	120.63

10	8	2	618.53	645.79	104.82

-9	9	2	2974.87	2982.03	365.96

-7	9	2	3179.42	2626.92	141.68

-5	9	2	4000.74	3777.19	153.45

-3	9	2	1350.58	1378.95	98.91

-1	9	2	1822.74	1749.09	101.55

1	9	2	1177.35	1361.77	88.68

3	9	2	27.51	84.04	60.80

5	9	2	1309.08	1453.67	93.15

7	9	2	17.98	72.90	224.11

9	9	2	2.33	-257.84	257.84

11	9	2	443.33	317.23	121.35

-8	10	2	171.24	69.73	75.78

-6	10	2	139.28	38.84	217.14

-4	10	2	5262.17	5280.98	181.63

-2	10	2	6451.37	6342.67	188.47

0	10	2	1491.65	1463.09	91.90

2	10	2	1861.25	1833.66	102.81

4	10	2	568.15	584.96	87.30

6	10	2	31.31	37.56	208.19

8	10	2	14.05	42.66	237.16

10	10	2	398.88	448.75	108.29

-7	11	2	11098.31	11228.56	350.17

-5	11	2	2970.62	2805.97	153.76

-3	11	2	3373.07	3176.07	151.96

-1	11	2	1732.19	1510.59	114.58

1	11	2	1418.08	1397.28	105.91

3	11	2	103.97	-36.61	175.11

5	11	2	2321.18	2588.63	140.21

7	11	2	4075.60	4035.76	189.18

9	11	2	3955.13	3647.77	199.33

-6	12	2	7.51	128.60	74.49

-4	12	2	423.05	572.68	83.45

-2	12	2	858.84	925.54	104.22

0	12	2	992.35	1024.55	106.79

2	12	2	15.06	-160.12	246.71

4	12	2	3033.92	2899.08	165.27

6	12	2	35.65	38.84	83.72

8	12	2	12.00	21.33	93.59

-5	13	2	1.29	-99.64	199.27

-3	13	2	778.03	984.96	108.34

-1	13	2	2119.52	2153.58	143.98

1	13	2	1765.02	1869.86	127.64

3	13	2	1567.29	1614.75	129.19

5	13	2	2159.54	2212.23	152.27

-2	14	2	2397.88	2179.26	155.18

0	14	2	1659.80	1601.43	136.54

2	14	2	1659.67	1614.82	124.41

4	14	2	87.83	188.79	89.46

-5	-15	3	849.01	957.61	114.72

-3	-15	3	172.06	54.76	87.56

-1	-15	3	2396.92	2359.82	159.34

1	-15	3	1331.86	1250.95	130.10

-8	-14	3	7516.34	7672.43	267.06

-6	-14	3	737.08	579.28	116.94

-4	-14	3	3687.46	3275.01	173.72

-2	-14	3	1167.35	1198.82	118.61

0	-14	3	3877.53	4188.70	182.41

2	-14	3	1344.54	1202.57	126.28

4	-14	3	3050.59	3345.47	178.97

-9	-13	3	1030.19	970.59	117.94

-7	-13	3	1018.25	918.99	122.41

-5	-13	3	438.06	410.25	91.42

-3	-13	3	8918.96	9087.59	268.25

-1	-13	3	341.51	494.28	80.58

1	-13	3	5681.44	5923.15	197.36

3	-13	3	829.87	982.21	95.29

5	-13	3	4102.83	3893.56	190.76

-10	-12	3	910.42	907.34	114.73

-8	-12	3	801.44	727.54	109.94

-6	-12	3	2228.67	2172.90	137.32

-4	-12	3	2439.64	2752.83	138.98

-2	-12	3	1940.33	2187.08	118.45

0	-12	3	4369.06	4470.88	168.25

2	-12	3	5431.29	5295.09	185.17

4	-12	3	1668.26	1609.78	116.79

6	-12	3	6720.24	6318.93	231.60

8	-12	3	693.20	681.82	101.64

-11	-11	3	1438.45	1543.89	134.27

-9	-11	3	16157.22	16647.59	522.94

-7	-11	3	284.62	257.00	78.34

-5	-11	3	17355.93	19116.81	610.46

-3	-11	3	33417.42	34156.19	797.05

-1	-11	3	39092.63	40030.50	1163.52

1	-11	3	13626.63	13806.99	409.96

3	-11	3	3107.80	2823.17	140.10

5	-11	3	7538.38	7205.15	225.93

7	-11	3	7672.02	7288.09	239.63

9	-11	3	8227.66	7594.38	266.35

-12	-10	3	8290.71	8131.94	275.08

-10	-10	3	2255.23	2084.22	150.72

-8	-10	3	5740.64	5504.52	191.04

-6	-10	3	14414.74	14984.46	422.18

-4	-10	3	8642.65	9189.66	268.17

-2	-10	3	11901.79	12202.58	349.18

0	-10	3	127.50	163.34	50.94

2	-10	3	967.76	713.92	88.00

4	-10	3	3038.71	2926.62	123.80

6	-10	3	2024.11	1936.13	126.44

8	-10	3	4121.88	3747.69	179.59

10	-10	3	1714.92	1855.69	99.82

-13	-9	3	1174.15	774.05	146.01

-11	-9	3	9881.56	10007.43	276.18

-9	-9	3	3327.35	2720.31	140.13

-7	-9	3	1335.56	1159.04	90.61

-5	-9	3	65.97	113.34	57.31

-3	-9	3	1460.75	1489.53	88.43

-1	-9	3	576.88	720.88	66.29

1	-9	3	106.04	73.23	54.44

3	-9	3	2548.54	2397.79	113.21

5	-9	3	8.32	69.08	50.61

7	-9	3	31.77	36.61	131.79

9	-9	3	853.17	832.95	73.61

-12	-8	3	2292.57	2238.39	157.42

-10	-8	3	269.78	198.40	82.16

-8	-8	3	47.43	0.00	181.46

-6	-8	3	13252.54	13867.33	363.98

-4	-8	3	63.53	65.26	135.62

-2	-8	3	6849.07	7122.96	245.24

0	-8	3	17124.72	17838.71	454.94

2	-8	3	16.08	0.00	92.64

4	-8	3	2.46	-49.34	130.83

6	-8	3	38.06	30.24	151.53

8	-8	3	2871.06	2838.12	108.53

10	-8	3	694.79	716.90	103.55

-13	-7	3	10856.76	10328.41	290.92

-11	-7	3	10791.06	10458.25	355.32

-9	-7	3	31336.31	21972.42	658.01

-7	-7	3	1319.83	1302.94	90.95

-5	-7	3	23003.91	25059.10	551.02

-3	-7	3	1642.98	1800.84	77.02

-1	-7	3	1134.00	1028.89	60.33

1	-7	3	13852.44	13874.15	374.83

3	-7	3	14.82	0.00	43.61

5	-7	3	31555.59	28264.79	641.20

7	-7	3	868.65	766.62	52.47

9	-7	3	421.02	458.99	84.73

11	-7	3	388.34	492.06	91.09

-14	-6	3	869.93	718.95	127.79

-12	-6	3	1310.00	1416.30	126.93

-10	-6	3	358.25	32.49	228.05

-8	-6	3	27.22	-35.65	61.44

-6	-6	3	2384.08	2554.93	96.31

-4	-6	3	6750.78	7132.64	212.71

-2	-6	3	19954.09	22534.70	603.70

0	-6	3	67.42	-57.95	119.39

2	-6	3	5460.16	5138.65	158.16

4	-6	3	178.39	107.95	43.63

6	-6	3	799.77	727.80	52.03

8	-6	3	84.95	43.30	53.49

10	-6	3	2192.65	2461.02	143.70

12	-6	3	3501.29	3841.11	193.78

-13	-5	3	599.21	475.01	108.00

-11	-5	3	1944.57	1933.20	128.99

-9	-5	3	3199.68	2798.86	129.33

-7	-5	3	358.07	454.91	57.34

-5	-5	3	376.94	422.83	46.20

-3	-5	3	19.55	-64.94	85.32

-1	-5	3	808.67	970.37	43.09

1	-5	3	1099.63	926.36	46.32

3	-5	3	7730.49	7908.47	220.86

5	-5	3	2177.81	2092.35	88.11

7	-5	3	37.54	43.93	57.30

9	-5	3	23.92	33.11	49.34

11	-5	3	504.02	550.45	94.93

-14	-4	3	113.36	-240.37	315.19

-12	-4	3	202.93	-76.10	241.04

-10	-4	3	3642.26	3736.58	146.04

-8	-4	3	3358.22	3335.33	121.45

-6	-4	3	10963.84	10640.63	322.95

-4	-4	3	8359.16	8455.31	246.95

-2	-4	3	494.60	599.92	33.17

0	-4	3	52.90	126.08	24.83

2	-4	3	2.97	10.82	24.19

4	-4	3	29396.17	28227.96	524.23

6	-4	3	7280.08	7207.53	217.79

8	-4	3	6801.81	6903.01	201.30

10	-4	3	4701.24	4639.93	175.99

12	-4	3	42.79	-45.52	290.96

-13	-3	3	148.31	0.00	178.62

-11	-3	3	17.94	4.77	64.62

-9	-3	3	420.48	446.64	64.67

-7	-3	3	199.43	-92.67	171.02

-5	-3	3	2191.58	1941.68	67.61

-3	-3	3	3500.35	3421.90	99.75

-1	-3	3	2426.13	2402.28	67.01

1	-3	3	9273.65	9790.10	218.83

3	-3	3	1694.77	1523.31	38.23

5	-3	3	352.55	387.10	43.97

7	-3	3	629.48	718.39	72.03

9	-3	3	4341.65	4153.03	148.44

11	-3	3	56.88	119.06	68.76

13	-3	3	4135.14	4636.93	214.74

-14	-2	3	375.94	387.27	101.60

-12	-2	3	4196.10	4068.49	176.81

-10	-2	3	226.67	249.98	75.15

-8	-2	3	624.83	609.43	67.57

-6	-2	3	1366.69	1427.17	62.94

-4	-2	3	439.04	539.17	33.48

-2	-2	3	10258.40	10163.69	291.76

0	-2	3	97.52	144.28	21.66

2	-2	3	71.83	85.75	17.45

4	-2	3	5624.72	5310.40	145.31

6	-2	3	22910.90	21801.75	512.03

8	-2	3	3918.55	3786.32	138.82

10	-2	3	5071.69	5634.73	189.93

12	-2	3	382.91	587.62	89.50

-13	-1	3	247.03	358.87	87.89

-11	-1	3	36.48	140.71	60.80

-9	-1	3	281.51	231.23	66.56

-7	-1	3	1303.98	1310.10	68.33

-5	-1	3	13122.54	12536.85	299.19

-3	-1	3	7353.58	7538.30	187.57

-1	-1	3	1.29	-28.97	63.98

1	-1	3	454.71	492.71	18.84

3	-1	3	2561.11	2353.94	71.97

5	-1	3	213.87	193.33	42.68

7	-1	3	338.97	264.71	55.75

9	-1	3	5101.06	4988.80	167.28

11	-1	3	6310.27	6688.01	215.24

13	-1	3	73.71	54.44	80.54

-14	0	3	517.94	485.46	117.86

-12	0	3	2225.58	2104.96	136.37

-10	0	3	5489.73	5567.15	170.29

-8	0	3	126.14	-85.33	141.69

-6	0	3	3485.35	3379.39	94.77

-4	0	3	9929.76	10375.75	247.36

-2	0	3	877.67	854.93	31.34

0	0	3	243.34	212.73	16.45

2	0	3	2402.84	2217.54	80.43

4	0	3	27303.00	25782.31	645.83

6	0	3	5111.87	5234.92	158.46

8	0	3	10713.08	10434.04	328.18

10	0	3	466.94	467.96	76.14

12	0	3	5386.11	5575.28	215.51

-13	1	3	28744.18	29289.50	868.77

-11	1	3	32.72	-34.06	140.07

-9	1	3	8773.04	8639.82	261.64

-7	1	3	25563.60	23447.38	523.14

-5	1	3	8301.82	7923.60	249.08

-3	1	3	48967.17	49357.33	762.18

-1	1	3	5697.81	5870.92	116.84

1	1	3	236194.27	276671.53	2037.36

3	1	3	98612.27	103175.74	1276.53

5	1	3	42556.01	43120.82	931.86

7	1	3	10363.22	8677.72	256.41

9	1	3	116.60	302.15	79.60

11	1	3	20163.41	21157.09	567.76

13	1	3	160.07	142.64	297.06

-14	2	3	8776.57	9667.12	294.25

-12	2	3	1916.03	2200.57	136.30

-10	2	3	10198.50	10049.81	308.74

-8	2	3	874.96	793.34	77.80

-6	2	3	159622.84	151412.84	1956.75

-4	2	3	30441.89	30844.05	682.05

-2	2	3	22559.63	21749.44	1009.76

0	2	3	86530.03	96514.45	1084.41

2	2	3	112154.05	137635.48	1449.62

4	2	3	76951.41	79485.55	1233.51

6	2	3	18232.84	17283.30	458.65

8	2	3	30172.09	30069.88	687.75

10	2	3	6367.43	6744.87	208.95

12	2	3	6779.13	6970.24	235.50

-13	3	3	2757.91	2961.44	180.52

-11	3	3	1841.65	2183.97	127.36

-9	3	3	6577.98	6604.05	197.33

-7	3	3	10605.09	10279.66	297.86

-5	3	3	240.78	282.21	40.77

-3	3	3	24634.32	24585.82	431.22

-1	3	3	1439.90	1233.45	45.11

1	3	3	1024.72	1282.61	48.24

3	3	3	27169.65	28835.41	688.48

5	3	3	1386.05	1400.70	76.33

7	3	3	1.95	47.11	166.17

9	3	3	538.53	710.49	79.65

11	3	3	3899.93	4205.56	180.22

13	3	3	3092.02	3217.77	178.34

-12	4	3	303.65	238.84	82.80

-10	4	3	5847.58	5827.79	190.15

-6	4	3	1255.77	1269.63	73.09

-4	4	3	62.57	-8.89	41.39

-2	4	3	9518.10	10620.95	294.32

0	4	3	914.97	957.00	45.65

2	4	3	92.99	14.65	108.26

4	4	3	24.16	-88.82	138.80

6	4	3	4589.72	4807.17	172.19

8	4	3	2823.74	2815.42	134.02

10	4	3	1168.01	1080.05	107.46

12	4	3	10.45	-32.47	85.63

-13	5	3	3.70	-198.00	252.43

-11	5	3	1989.88	2137.18	132.16

-9	5	3	2414.85	2336.82	125.90

-7	5	3	1336.53	1243.20	89.99

-5	5	3	18409.10	17460.13	330.68

-3	5	3	2657.39	2552.60	88.74

-1	5	3	2059.12	2163.12	76.17

1	5	3	187.31	255.42	40.45

3	5	3	12606.65	13367.57	382.01

5	5	3	4.24	-64.94	179.54

7	5	3	533.12	707.66	89.21

9	5	3	2316.07	2116.14	127.79

11	5	3	109.45	84.37	238.78

-12	6	3	356.42	481.21	87.58

-10	6	3	1836.00	1921.71	135.01

-8	6	3	3777.02	3910.67	141.23

-6	6	3	320.59	222.90	77.56

-4	6	3	114.51	83.10	51.26

-2	6	3	433.22	408.81	52.89

0	6	3	5572.70	5697.35	158.63

2	6	3	268.80	302.27	52.24

4	6	3	7968.55	8122.40	278.78

6	6	3	193.52	161.13	66.87

8	6	3	1263.51	1131.68	106.53

10	6	3	7.79	-11.46	97.09

12	6	3	673.70	436.49	123.62

-11	7	3	376.40	91.40	204.15

-9	7	3	10881.74	10723.79	321.08

-7	7	3	2973.01	2831.56	86.84

-5	7	3	22086.43	19964.51	559.82

-3	7	3	8806.98	8457.56	285.56

-1	7	3	1022.42	1008.66	72.73

1	7	3	363.12	416.68	64.35

3	7	3	2232.08	2253.90	105.82

5	7	3	7073.64	7531.85	227.54

7	7	3	77.41	41.71	74.82

9	7	3	7994.51	8301.39	265.00

11	7	3	993.10	1089.78	125.27

-10	8	3	347.11	307.64	87.58

-8	8	3	4699.53	4830.97	130.54

-6	8	3	156.82	-64.95	171.94

-4	8	3	2685.78	2656.58	122.48

-2	8	3	195.15	134.38	62.41

0	8	3	1806.46	1866.58	101.89

2	8	3	2397.97	2518.77	116.06

4	8	3	16.00	27.69	154.07

6	8	3	4604.09	5003.47	172.83

8	8	3	1178.33	1000.30	120.85

10	8	3	3036.46	3124.96	179.63

-9	9	3	412.81	591.92	61.54

-7	9	3	381.91	356.08	78.99

-5	9	3	584.89	532.40	74.24

-3	9	3	835.17	822.41	78.42

-1	9	3	3118.82	3065.14	133.45

1	9	3	92.54	-28.34	180.84

3	9	3	126.90	-30.57	126.40

5	9	3	105.84	-33.75	216.81

7	9	3	1503.49	1673.26	120.27

9	9	3	11.69	-178.26	274.40

-6	10	3	9.28	-175.40	175.40

-4	10	3	9723.14	9619.30	293.89

-2	10	3	2138.21	2127.78	114.98

0	10	3	10205.42	10364.04	285.62

2	10	3	945.78	1031.95	89.58

4	10	3	349.22	399.07	78.35

6	10	3	1369.92	1425.07	123.11

8	10	3	3958.66	4195.83	189.45

-7	11	3	3098.47	3310.72	168.12

-5	11	3	1333.50	1248.87	111.62

-3	11	3	55.44	38.84	66.85

-1	11	3	0.71	138.15	64.30

1	11	3	103.66	0.00	181.47

3	11	3	8.56	-38.52	158.85

5	11	3	292.07	342.97	85.35

7	11	3	6465.32	5909.57	228.60

-6	12	3	2.38	-228.88	228.88

-4	12	3	711.84	669.76	101.96

-2	12	3	2056.71	1948.91	135.35

0	12	3	193.05	41.39	207.28

2	12	3	226.54	232.45	84.38

4	12	3	438.53	213.09	91.73

6	12	3	2044.38	2271.60	143.63

-3	13	3	1506.09	1487.91	133.96

-1	13	3	400.42	488.25	98.73

1	13	3	184.46	150.92	87.88

3	13	3	1944.23	1773.78	144.89

5	13	3	105.35	-49.67	205.35

0	14	3	17856.95	18450.21	536.78

-5	-15	4	5162.62	5024.35	213.74

-3	-15	4	1711.76	1741.97	154.42

-1	-15	4	15199.13	15103.38	467.51

1	-15	4	6716.48	6880.67	246.29

3	-15	4	2678.36	2763.23	172.16

-8	-14	4	11450.05	10905.02	340.11

-6	-14	4	6457.66	6463.21	230.84

-4	-14	4	9814.25	10152.56	323.87

-2	-14	4	5654.80	6011.38	213.34

0	-14	4	5172.74	5710.97	204.86

2	-14	4	2774.75	3129.65	157.20

4	-14	4	1678.65	2017.17	138.46

-9	-13	4	4783.16	4545.12	211.40

-7	-13	4	4646.02	4749.37	195.41

-5	-13	4	2233.37	2182.65	136.04

-3	-13	4	1034.39	1012.20	106.80

-1	-13	4	1776.20	1909.16	117.45

3	-13	4	534.02	525.94	93.34

5	-13	4	404.85	190.46	96.19

-10	-12	4	1929.44	1875.84	147.44

-8	-12	4	5498.23	5664.78	207.53

-6	-12	4	3831.91	3937.05	168.06

-4	-12	4	1510.29	1594.34	106.88

-2	-12	4	1172.48	1388.20	98.86

0	-12	4	5638.33	5880.92	190.09

2	-12	4	1087.82	995.75	98.84

4	-12	4	6078.43	6335.99	209.99

6	-12	4	4656.92	4609.15	193.80

-11	-11	4	11977.41	11108.66	336.22

-9	-11	4	15199.96	14705.34	432.97

-7	-11	4	2796.50	2891.65	144.81

-5	-11	4	3788.47	3987.06	155.64

-3	-11	4	3595.86	3824.41	136.73

-1	-11	4	20998.82	22188.47	615.58

1	-11	4	73.46	92.96	50.94

3	-11	4	3389.50	3552.05	152.32

5	-11	4	3578.74	3399.54	155.83

7	-11	4	16.97	-87.22	174.76

9	-11	4	2996.85	3085.50	181.18

-12	-10	4	9573.11	8971.14	286.18

-10	-10	4	605.74	668.09	99.08

-8	-10	4	2511.25	2278.64	133.25

-6	-10	4	261.22	223.88	64.01

-4	-10	4	1147.85	1225.47	93.46

-2	-10	4	3221.19	3584.14	131.60

0	-10	4	6379.88	6563.72	186.10

2	-10	4	13201.26	12756.30	370.74

4	-10	4	469.22	481.03	65.94

6	-10	4	2056.54	2013.14	130.91

8	-10	4	81.49	124.48	61.44

-13	-9	4	468.93	428.40	105.11

-11	-9	4	5559.64	5528.61	206.58

-9	-9	4	4.06	-106.32	137.20

-7	-9	4	2700.99	2940.89	130.46

-5	-9	4	212.18	311.12	64.64

-3	-9	4	402.03	418.61	66.26

-1	-9	4	262.96	186.00	60.19

1	-9	4	743.47	659.88	75.87

3	-9	4	5375.49	5200.63	157.48

5	-9	4	512.21	471.19	67.54

7	-9	4	1007.29	1006.13	95.32

9	-9	4	297.69	300.74	64.17

-12	-8	4	841.17	930.25	120.15

-10	-8	4	190.35	-36.30	213.97

-8	-8	4	2711.96	2939.68	131.75

-6	-8	4	7451.65	7269.09	234.65

-4	-8	4	305.84	379.36	58.29

-2	-8	4	3963.55	4287.23	136.14

0	-8	4	624.15	737.92	62.48

2	-8	4	23.00	-119.06	119.06

4	-8	4	2135.12	2077.86	104.82

6	-8	4	4135.80	3978.43	140.69

8	-8	4	11966.57	11515.56	415.71

10	-8	4	11.63	-58.57	78.95

-13	-7	4	2.42	131.47	85.63

-11	-7	4	1931.26	1729.26	133.12

-9	-7	4	1190.63	851.60	83.57

-7	-7	4	6.27	-158.21	158.21

-5	-7	4	0.92	43.29	42.97

-3	-7	4	17.63	-24.83	41.38

-1	-7	4	2231.70	2471.37	82.58

1	-7	4	3225.99	2896.98	93.02

3	-7	4	6887.36	7212.16	217.34

5	-7	4	14478.67	13641.43	373.48

7	-7	4	49.81	-29.02	82.51

9	-7	4	556.72	571.21	95.89

11	-7	4	268.33	427.34	93.30

-14	-6	4	691.38	682.78	116.93

-12	-6	4	124.20	-200.58	244.20

-10	-6	4	17.70	-64.62	151.21

-8	-6	4	778.43	876.65	82.88

-6	-6	4	3215.59	3274.30	105.46

-4	-6	4	67.86	149.64	35.98

-2	-6	4	4.04	28.01	30.56

0	-6	4	5041.70	5447.11	182.68

2	-6	4	508.61	528.45	44.62

4	-6	4	9125.17	9313.34	282.30

6	-6	4	3785.56	3529.22	93.48

8	-6	4	4305.59	4357.13	157.68

10	-6	4	6484.70	7074.45	239.00

12	-6	4	87.25	135.62	97.74

-13	-5	4	946.97	1140.44	113.15

-11	-5	4	0.87	69.39	67.80

-9	-5	4	5526.79	5465.45	162.65

-7	-5	4	1838.57	1756.61	83.08

-5	-5	4	1954.69	1859.62	76.14

-3	-5	4	23833.71	26129.68	632.99

-1	-5	4	3160.12	3311.64	98.73

1	-5	4	7560.10	8336.71	252.91

3	-5	4	1700.14	1629.17	70.01

5	-5	4	131.36	75.78	47.12

7	-5	4	3049.42	2743.07	122.58

9	-5	4	168.00	68.78	175.12

11	-5	4	1125.97	1252.31	122.42

-14	-4	4	4716.21	5156.89	219.09

-12	-4	4	1843.43	1866.28	127.67

-10	-4	4	359.85	337.63	78.04

-8	-4	4	167.77	143.61	64.00

-6	-4	4	23846.14	22704.94	480.45

-4	-4	4	13293.81	12939.74	310.22

-2	-4	4	5235.52	5954.87	190.73

0	-4	4	8061.30	7852.12	217.22

2	-4	4	3255.54	3511.67	105.46

4	-4	4	46.79	98.54	53.17

6	-4	4	4571.42	4597.65	137.49

8	-4	4	16466.78	16486.16	437.99

10	-4	4	466.05	598.54	86.01

12	-4	4	3330.21	3606.54	187.04

-13	-3	4	5939.99	6289.47	219.53

-11	-3	4	44.20	47.12	70.04

-9	-3	4	29018.00	26116.79	628.28

-7	-3	4	17609.29	17077.67	438.38

-5	-3	4	10537.39	10606.71	291.21

-3	-3	4	19257.58	21001.24	495.66

-1	-3	4	2092.71	2251.33	64.24

1	-3	4	15796.60	15395.42	421.16

3	-3	4	10463.93	10895.98	202.63

5	-3	4	106155.70	103479.09	1630.50

7	-3	4	163.84	191.69	59.54

9	-3	4	4503.29	4776.64	171.21

11	-3	4	1079.62	1176.09	116.37

13	-3	4	226.46	202.19	98.07

-14	-2	4	558.73	645.40	107.04

-12	-2	4	37095.93	37605.07	928.47

-10	-2	4	6733.28	6186.07	194.80

-8	-2	4	235.57	341.73	54.14

-6	-2	4	40904.55	40788.69	870.78

-4	-2	4	111382.67	109480.33	1316.75

-2	-2	4	333802.34	307689.59	2334.84

0	-2	4	3708.26	3621.23	109.13

2	-2	4	82553.70	83166.92	773.91

4	-2	4	60264.77	60766.25	1062.52

6	-2	4	28505.47	26784.73	590.24

8	-2	4	8251.47	7821.66	235.10

10	-2	4	62.85	-225.08	225.08

12	-2	4	34780.38	38380.48	1022.58

-13	-1	4	8095.08	8517.05	253.34

-11	-1	4	153.10	183.40	67.82

-9	-1	4	6342.33	6292.91	183.59

-7	-1	4	8042.88	7982.40	210.40

-5	-1	4	50870.02	51259.03	905.17

-3	-1	4	25261.16	26274.94	541.00

-1	-1	4	4871.70	5481.72	153.86

1	-1	4	2757.37	2846.58	58.09

3	-1	4	1171.03	1090.55	46.65

5	-1	4	2109.60	1907.64	77.43

7	-1	4	9.50	22.92	139.11

9	-1	4	8035.42	8128.15	213.50

11	-1	4	564.20	821.30	100.35

13	-1	4	286.94	443.91	105.72

-14	0	4	287.81	290.10	92.35

-12	0	4	1206.08	1117.39	107.78

-10	0	4	8788.78	8739.93	254.56

-8	0	4	1207.25	1270.68	82.65

-6	0	4	4290.09	4210.26	125.18

-4	0	4	3112.04	3223.09	94.89

-2	0	4	9611.45	10119.99	222.50

0	0	4	816.31	783.40	22.14

2	0	4	1917.94	1773.43	59.31

4	0	4	313.48	231.62	40.46

6	0	4	44.89	20.06	121.61

8	0	4	177.09	300.27	66.55

10	0	4	172.78	155.70	71.96

12	0	4	3808.79	4363.76	192.30

-13	1	4	1221.11	1429.76	116.06

-11	1	4	127.08	154.42	63.04

-9	1	4	561.16	477.97	72.97

-7	1	4	3331.48	3288.89	102.29

-5	1	4	10475.65	10426.36	296.03

-3	1	4	5173.98	5353.67	146.85

-1	1	4	28.11	51.94	16.08

1	1	4	3627.98	3866.80	107.81

3	1	4	12289.71	11971.97	301.35

5	1	4	281.16	330.32	48.10

7	1	4	816.91	763.59	74.92

9	1	4	1709.38	1849.84	109.81

11	1	4	926.65	888.66	109.01

13	1	4	1583.78	1555.33	141.31

-14	2	4	6132.13	7276.19	257.64

-12	2	4	1348.59	1608.08	116.73

-10	2	4	9989.71	10020.01	272.36

-8	2	4	6412.11	6582.75	202.03

-6	2	4	16150.76	15152.88	399.39

-4	2	4	1201.70	1323.38	59.73

-2	2	4	568.09	593.89	25.71

0	2	4	1079.40	1389.79	46.66

2	2	4	1380.62	1617.72	54.35

4	2	4	6306.18	6376.25	210.86

6	2	4	2197.94	2141.83	99.45

8	2	4	1870.86	1906.57	118.80

10	2	4	1814.81	2044.76	131.19

12	2	4	314.77	135.66	282.15

-13	3	4	1989.79	2434.31	153.84

-11	3	4	1419.33	1454.61	114.52

-9	3	4	1169.35	1132.29	96.01

-7	3	4	7952.19	7576.98	233.45

-5	3	4	14824.67	14959.52	398.25

-3	3	4	1149.36	1150.80	37.47

-1	3	4	38987.48	42063.57	799.13

1	3	4	16660.36	19056.52	546.75

3	3	4	48.89	53.80	36.61

5	3	4	2644.77	2684.79	98.61

7	3	4	2938.03	2725.41	123.21

9	3	4	2991.93	2979.19	141.36

11	3	4	326.30	41.40	252.55

13	3	4	1670.53	1694.55	166.84

-12	4	4	2391.10	2654.59	158.41

-10	4	4	633.11	686.02	80.30

-8	4	4	11828.25	11299.41	344.34

-6	4	4	593.25	653.03	65.02

-4	4	4	8036.68	8148.27	238.86

-2	4	4	5861.54	5945.79	166.47

0	4	4	508.86	592.59	43.99

2	4	4	11006.25	11445.22	332.35

4	4	4	10.06	-168.40	168.40

6	4	4	15023.94	15622.91	473.25

8	4	4	10.77	0.00	151.84

10	4	4	1592.59	1523.20	121.56

12	4	4	1262.33	1315.91	137.43

-13	5	4	454.97	422.03	95.87

-11	5	4	490.48	475.58	96.84

-9	5	4	1195.62	1225.29	100.14

-7	5	4	1300.19	1349.29	89.02

-5	5	4	5470.08	5175.77	106.46

-3	5	4	1861.36	2127.04	79.92

-1	5	4	24.46	55.71	34.70

1	5	4	136.03	195.83	39.80

3	5	4	605.52	758.61	64.70

5	5	4	5466.98	5572.39	157.93

7	5	4	1298.86	1460.80	110.06

9	5	4	1764.60	1614.02	126.71

11	5	4	2238.39	2302.08	165.07

-12	6	4	304.23	447.10	99.36

-8	6	4	8.00	78.95	53.16

-6	6	4	1765.97	1824.58	71.23

-4	6	4	228.13	263.37	60.51

-2	6	4	12600.09	12051.75	391.39

0	6	4	5797.71	6001.38	173.39

2	6	4	15.06	0.00	150.57

4	6	4	2909.80	2743.75	116.19

6	6	4	732.81	743.58	89.88

8	6	4	1325.09	1502.66	112.60

10	6	4	4702.00	4559.24	194.80

12	6	4	6139.39	6190.82	253.45

-11	7	4	205.53	73.55	92.34

-9	7	4	83.24	180.83	63.99

-7	7	4	535.31	504.42	51.34

-5	7	4	5508.77	5082.78	162.28

-3	7	4	8.84	-50.61	50.61

-1	7	4	3385.23	3381.38	122.08

1	7	4	4754.78	4363.15	140.71

3	7	4	10.85	-7.32	61.12

5	7	4	3855.87	4058.17	152.19

7	7	4	3782.66	3601.05	155.93

9	7	4	4466.04	4443.20	193.80

11	7	4	6030.05	5890.48	243.82

-10	8	4	35.56	91.68	233.98

-8	8	4	1442.09	1510.03	81.18

-6	8	4	2878.34	2831.69	136.85

-4	8	4	787.75	764.03	81.28

-2	8	4	490.21	475.99	74.87

0	8	4	8322.85	7812.85	226.12

2	8	4	422.47	622.14	71.36

4	8	4	1548.79	1710.58	99.57

6	8	4	34.30	5.09	67.17

8	8	4	2504.51	2497.49	160.05

10	8	4	3589.86	3873.73	198.93

-9	9	4	1928.49	2010.04	97.57

-7	9	4	366.13	80.58	228.04

-3	9	4	3789.74	3666.87	148.28

-1	9	4	2400.76	2452.15	111.85

1	9	4	736.47	702.12	70.43

3	9	4	681.68	712.23	79.67

5	9	4	1465.54	1421.59	115.81

7	9	4	4996.19	5174.58	203.24

9	9	4	3801.62	3776.36	192.27

-8	10	4	4403.54	4114.26	191.15

-6	10	4	11286.20	11502.04	331.72

-4	10	4	1576.72	1500.86	111.99

-2	10	4	1451.82	1474.86	110.38

0	10	4	22321.60	22285.12	682.88

2	10	4	13737.52	14183.91	441.55

4	10	4	24285.39	26636.98	764.40

6	10	4	3008.20	2653.80	158.23

8	10	4	13039.81	12438.00	392.40

-7	11	4	12161.63	11617.67	379.29

-5	11	4	1451.27	1448.37	121.20

-3	11	4	10671.15	10576.40	298.22

-1	11	4	12204.63	12390.77	383.16

1	11	4	12729.66	12654.00	346.49

3	11	4	5227.12	5031.69	197.53

5	11	4	18.42	180.49	92.63

7	11	4	5420.62	5467.09	225.68

-6	12	4	279.32	345.50	91.71

-4	12	4	1673.09	1580.80	133.99

-2	12	4	3005.54	3273.90	169.72

0	12	4	4956.93	4863.01	194.53

2	12	4	15094.69	15536.78	452.78

4	12	4	1503.31	1361.00	130.77

6	12	4	2047.03	2348.72	156.07

-3	13	4	2016.63	2155.54	157.02

-1	13	4	4592.86	4628.92	202.39

1	13	4	1160.37	1215.61	118.28

3	13	4	1312.39	1263.97	137.11

-5	-15	5	61.14	7.00	85.00

-3	-15	5	947.27	930.35	106.45

-1	-15	5	569.15	591.25	95.57

1	-15	5	97.67	96.78	216.49

3	-15	5	9114.52	9411.73	286.59

-8	-14	5	6313.62	6706.50	244.86

-6	-14	5	824.71	942.32	115.04

-4	-14	5	6877.14	7104.13	233.28

-2	-14	5	1423.70	1721.39	124.07

0	-14	5	6519.34	6602.78	221.93

2	-14	5	9983.61	10587.35	277.43

4	-14	5	581.71	771.25	98.44

-9	-13	5	421.73	512.15	105.10

-7	-13	5	182.70	86.29	192.95

-5	-13	5	2074.28	2187.61	139.52

-3	-13	5	8.25	-73.85	73.85

-1	-13	5	3342.84	3674.80	158.34

1	-13	5	1307.05	1426.86	113.22

3	-13	5	308.87	390.43	77.70

-10	-12	5	40.93	73.85	86.91

-8	-12	5	2401.47	2469.53	146.92

-6	-12	5	860.09	970.84	94.02

-4	-12	5	824.42	700.88	88.29

-2	-12	5	358.30	230.91	79.94

0	-12	5	293.15	195.54	67.20

2	-12	5	597.90	563.94	83.79

4	-12	5	2394.94	2283.14	138.94

6	-12	5	2586.54	2398.61	147.26

-11	-11	5	1565.55	1414.04	138.12

-9	-11	5	2991.84	3060.48	168.46

-7	-11	5	2860.01	2957.83	146.10

-5	-11	5	249.51	370.99	68.47

-3	-11	5	654.66	572.01	73.61

-1	-11	5	3034.51	3214.41	136.29

1	-11	5	3682.56	3706.04	134.82

3	-11	5	7965.93	8060.04	240.71

5	-11	5	7438.00	7334.52	238.09

7	-11	5	2116.31	2070.56	135.99

-12	-10	5	39.55	-48.71	262.63

-8	-10	5	2416.56	2267.16	127.16

-6	-10	5	3.77	65.26	50.61

-4	-10	5	429.01	589.34	72.63

-2	-10	5	285.01	51.91	222.94

0	-10	5	2688.94	2900.76	121.22

2	-10	5	1129.71	1075.14	93.45

4	-10	5	0.21	0.00	138.47

6	-10	5	1976.48	1762.87	124.51

8	-10	5	933.17	926.54	105.82

-13	-9	5	156.49	-100.61	318.39

-11	-9	5	84.02	-280.48	280.48

-9	-9	5	2674.95	1995.42	125.61

-7	-9	5	1405.72	1278.86	102.74

-5	-9	5	7183.70	8085.95	220.91

-3	-9	5	270.09	219.44	65.61

-1	-9	5	3709.42	3607.93	121.20

1	-9	5	1.46	0.00	144.20

3	-9	5	8244.27	7573.78	225.41

5	-9	5	490.15	482.96	72.64

7	-9	5	879.63	801.30	99.44

9	-9	5	116.04	69.89	176.85

-12	-8	5	3664.79	3534.17	183.95

-10	-8	5	539.83	437.10	84.74

-8	-8	5	8973.19	8816.83	256.87

-6	-8	5	225.54	215.60	57.32

-4	-8	5	3877.73	3911.32	123.21

-2	-8	5	107.23	81.83	49.03

0	-8	5	23687.10	22997.21	529.88

2	-8	5	4352.77	4012.24	130.68

4	-8	5	619.39	595.93	74.57

6	-8	5	4929.35	4553.77	154.33

8	-8	5	2260.49	2265.83	97.78

10	-8	5	895.71	-46.85	359.81

-13	-7	5	1315.68	1328.15	133.93

-11	-7	5	1706.21	1877.41	127.33

-9	-7	5	727.82	654.94	75.85

-7	-7	5	2762.70	2916.60	119.67

-5	-7	5	147.98	131.51	48.72

-3	-7	5	24930.93	24818.38	735.83

-1	-7	5	28516.23	29301.37	764.99

1	-7	5	152.07	231.18	44.58

3	-7	5	2887.84	3003.55	104.07

5	-7	5	12258.45	11695.51	352.63

7	-7	5	613.16	629.89	53.05

9	-7	5	5252.07	5370.78	207.81

11	-7	5	841.99	1191.84	113.77

-14	-6	5	640.61	502.41	114.69

-12	-6	5	8840.42	8810.36	272.36

-10	-6	5	4917.03	4532.05	165.87

-8	-6	5	28873.24	28593.46	653.32

-6	-6	5	53.71	-163.00	163.00

-4	-6	5	19648.58	19070.56	436.43

-2	-6	5	120981.55	130767.05	1662.52

0	-6	5	91464.54	94083.94	1390.11

2	-6	5	42570.32	40433.00	944.55

4	-6	5	87.60	43.94	124.17

6	-6	5	32787.39	31113.75	684.51

8	-6	5	8445.37	8726.61	267.66

10	-6	5	4344.15	4556.73	194.71

-13	-5	5	1623.17	1602.83	132.40

-11	-5	5	5279.44	4940.64	176.50

-9	-5	5	17583.13	16751.94	526.92

-7	-5	5	3525.30	3661.59	112.23

-5	-5	5	48629.23	46943.73	1000.32

-3	-5	5	56361.72	57062.08	992.57

-1	-5	5	44558.54	48142.16	888.15

1	-5	5	8774.37	8864.69	274.57

3	-5	5	2077.93	2030.14	81.90

5	-5	5	5103.29	4966.06	110.17

7	-5	5	7779.13	7107.24	223.86

9	-5	5	4489.02	4830.72	177.54

11	-5	5	4729.83	5316.88	214.64

-14	-4	5	23.30	47.75	265.17

-12	-4	5	5634.24	5626.86	198.02

-10	-4	5	1687.38	1678.16	108.86

-8	-4	5	8063.31	8442.95	241.23

-6	-4	5	7669.97	7339.30	228.50

-4	-4	5	794.46	806.90	48.50

-2	-4	5	1196.16	1202.00	48.58

0	-4	5	14688.47	15822.72	327.12

2	-4	5	762.46	694.81	46.89

4	-4	5	4686.79	4481.65	90.83

6	-4	5	2315.26	2105.84	107.11

8	-4	5	16.79	0.00	131.47

10	-4	5	48.37	-157.26	222.52

12	-4	5	1335.85	1452.81	138.71

-13	-3	5	13.29	42.02	209.78

-11	-3	5	5772.88	5851.20	205.25

-9	-3	5	24.68	-25.15	160.44

-7	-3	5	943.10	904.66	67.31

-5	-3	5	1744.54	1578.19	65.89

-3	-3	5	8791.43	8978.75	241.88

-1	-3	5	2552.76	2689.11	81.95

1	-3	5	9022.58	9574.82	255.75

3	-3	5	3081.06	3012.00	60.14

5	-3	5	12.96	-133.70	133.70

7	-3	5	2068.72	1988.38	107.36

9	-3	5	4316.07	4590.35	166.64

11	-3	5	124.37	-85.33	225.41

-14	-2	5	43.11	46.80	283.64

-12	-2	5	24258.46	22906.15	716.82

-10	-2	5	7462.87	7008.85	225.32

-8	-2	5	2858.67	2968.61	115.90

-6	-2	5	45320.84	45359.39	951.17

-4	-2	5	442.89	528.21	36.66

-2	-2	5	308.83	228.83	25.50

0	-2	5	1975.35	1713.74	49.39

2	-2	5	16147.83	16986.61	291.05

4	-2	5	555.27	622.24	47.50

6	-2	5	2738.72	2495.43	112.67

8	-2	5	5038.25	5095.96	165.98

10	-2	5	4318.47	4654.74	181.64

12	-2	5	191.44	186.90	101.57

-13	-1	5	1774.81	1906.05	140.73

-11	-1	5	51.26	66.85	149.31

-9	-1	5	20877.75	20453.01	556.66

-7	-1	5	23221.19	23036.24	509.76

-5	-1	5	654.92	725.52	48.47

-3	-1	5	453.43	757.56	37.94

-1	-1	5	134.47	160.84	23.89

1	-1	5	27.10	163.05	73.86

3	-1	5	469.12	604.35	43.67

5	-1	5	33151.80	32623.28	869.71

7	-1	5	20711.67	19932.84	558.04

9	-1	5	121.10	248.98	66.86

11	-1	5	49.25	-6.05	73.86

-14	0	5	2397.11	2605.72	157.11

-12	0	5	201.36	277.98	79.60

-10	0	5	16441.89	15236.09	520.57

-8	0	5	6372.37	6721.32	189.21

-6	0	5	1000.49	1008.04	59.03

-4	0	5	20596.71	21703.20	576.36

-2	0	5	71.44	157.29	26.43

0	0	5	1408.07	1269.38	31.33

2	0	5	27.53	31.20	26.74

4	0	5	34401.18	32056.31	814.66

6	0	5	1760.04	1667.60	97.12

8	0	5	22.87	56.35	159.17

10	0	5	8856.76	9517.66	273.47

12	0	5	4859.40	5167.75	216.58

-13	1	5	753.43	837.74	101.97

-11	1	5	667.39	678.09	84.12

-9	1	5	392.52	397.23	66.58

-7	1	5	1823.50	1810.90	79.57

-5	1	5	5257.78	5236.13	157.13

-3	1	5	10108.17	10755.92	275.78

-1	1	5	284.35	292.39	20.59

1	1	5	5124.02	5766.54	166.00

3	1	5	266.09	439.60	44.60

5	1	5	1993.22	2052.59	88.88

7	1	5	774.85	768.89	80.33

9	1	5	7570.16	7329.73	212.59

11	1	5	1016.12	1103.92	119.22

-14	2	5	383.26	49.68	302.56

-12	2	5	59.41	80.86	74.18

-10	2	5	1517.12	1584.32	100.52

-8	2	5	21.88	17.51	56.35

-6	2	5	443.82	570.68	54.81

-4	2	5	180.79	120.38	36.94

-2	2	5	6930.67	7161.10	164.16

0	2	5	279.59	320.19	36.32

2	2	5	813.97	863.96	53.92

4	2	5	3957.92	4097.37	126.89

6	2	5	1912.62	1993.40	105.76

8	2	5	150.92	102.84	62.09

10	2	5	79.77	76.41	235.91

12	2	5	1801.89	1725.91	148.69

-13	3	5	1397.74	1209.32	132.03

-11	3	5	7.28	10.82	63.98

-9	3	5	51.44	67.17	47.75

-7	3	5	1268.82	1223.43	87.11

-5	3	5	8284.85	7924.97	249.32

-3	3	5	1891.60	2064.09	52.35

-1	3	5	572.39	569.11	43.36

1	3	5	1882.37	2106.04	73.58

3	3	5	1294.25	1373.61	69.93

5	3	5	9600.76	9298.50	294.93

7	3	5	6269.86	6050.11	191.14

9	3	5	11982.51	11502.38	357.15

11	3	5	1034.16	1039.20	124.32

-12	4	5	2435.52	2577.38	155.86

-10	4	5	1.32	-50.61	59.84

-8	4	5	7.73	56.66	144.20

-6	4	5	1317.03	1436.77	86.81

-4	4	5	2727.01	2731.87	97.35

-2	4	5	6860.77	6684.92	215.83

0	4	5	79.58	-102.84	125.76

2	4	5	2027.64	2014.50	82.83

4	4	5	615.64	655.94	70.12

6	4	5	9097.25	9016.00	277.22

8	4	5	997.11	1108.87	93.10

10	4	5	197.64	-122.59	234.99

12	4	5	3142.42	3119.45	190.17

-11	5	5	1283.99	1235.70	116.71

-9	5	5	885.74	937.78	85.75

-7	5	5	555.46	640.76	74.88

-5	5	5	1999.54	1988.42	70.72

-3	5	5	39.97	-42.34	123.20

-1	5	5	347.75	451.41	48.74

1	5	5	2.82	40.75	49.98

3	5	5	780.14	838.83	78.75

5	5	5	12535.54	12947.02	366.49

7	5	5	926.46	1112.29	92.77

9	5	5	5630.10	5802.48	203.78

11	5	5	8838.50	8811.48	286.61

-12	6	5	1381.25	1172.58	130.75

-10	6	5	7607.12	7880.85	243.54

-8	6	5	927.84	882.07	92.13

-6	6	5	14240.63	14018.62	610.57

-4	6	5	1234.85	1248.16	84.23

-2	6	5	3511.22	3103.79	120.52

0	6	5	2251.11	2305.19	103.60

2	6	5	18330.60	20183.78	528.12

4	6	5	42166.86	47372.80	1214.64

6	6	5	7121.25	7690.60	192.55

8	6	5	9589.44	9896.53	270.83

10	6	5	99.66	-245.14	245.14

-11	7	5	41.72	68.44	81.50

-9	7	5	4935.75	4883.80	192.97

-7	7	5	14910.92	13854.50	305.94

-5	7	5	11227.70	10399.00	275.94

-3	7	5	31176.69	29620.29	678.88

-1	7	5	1055.90	1306.39	87.07

1	7	5	92626.67	97763.69	1787.49

3	7	5	18939.45	19158.82	562.34

5	7	5	9650.11	10499.10	318.73

7	7	5	2313.83	2320.25	140.86

9	7	5	789.90	87.00	342.57

-10	8	5	997.35	1079.26	116.98

-8	8	5	2529.17	2496.13	101.53

-6	8	5	21146.48	20069.37	655.79

-4	8	5	349.25	281.88	68.80

-2	8	5	4999.08	4877.86	160.18

0	8	5	579.43	631.54	80.30

2	8	5	1803.70	1688.03	99.30

4	8	5	1249.07	1295.27	102.38

6	8	5	23766.95	24688.52	751.88

8	8	5	4599.55	4669.21	194.44

10	8	5	99.56	50.62	282.07

-9	9	5	2335.56	2242.26	110.58

-7	9	5	7.79	-125.74	240.97

-5	9	5	27.93	48.07	64.94

-3	9	5	945.49	1101.74	92.45

-1	9	5	7596.43	7562.43	225.17

1	9	5	14.06	33.11	144.20

3	9	5	12425.37	12461.25	417.73

5	9	5	1540.31	1540.63	116.45

7	9	5	921.67	959.05	124.94

9	9	5	879.92	1061.86	123.97

-8	10	5	21.77	41.70	83.40

-6	10	5	791.05	600.05	93.69

-4	10	5	2663.70	2859.86	149.54

-2	10	5	189.57	166.53	80.24

0	10	5	32.05	84.68	54.44

2	10	5	3052.17	3165.18	144.21

4	10	5	2899.71	3081.58	159.82

6	10	5	852.61	1115.74	108.04

8	10	5	1469.73	1369.15	133.63

-7	11	5	105.65	-245.46	245.46

-5	11	5	308.89	-287.88	287.88

-3	11	5	819.75	919.72	100.39

-1	11	5	3369.17	3384.74	163.43

1	11	5	1270.72	1166.18	114.48

3	11	5	558.60	528.19	104.49

5	11	5	499.55	435.12	102.25

7	11	5	80.77	101.24	226.03

-4	12	5	7947.25	8089.76	263.08

-2	12	5	5272.29	5223.05	214.77

0	12	5	1119.52	1089.02	120.51

2	12	5	1107.37	1002.28	124.01

4	12	5	84.47	0.00	266.15

1	13	5	227.12	0.00	213.66

-5	-15	6	1584.15	1834.15	145.77

-3	-15	6	49.13	60.17	84.04

-1	-15	6	300.44	329.60	99.04

1	-15	6	4640.07	5023.08	209.44

-8	-14	6	3.37	0.00	169.35

-6	-14	6	541.84	524.02	98.43

-4	-14	6	13.72	-201.18	201.18

-2	-14	6	3780.90	4082.14	178.56

0	-14	6	187.20	306.31	71.00

2	-14	6	4799.31	5059.35	208.24

4	-14	6	675.30	666.20	105.78

-9	-13	6	2030.82	2047.49	147.46

-7	-13	6	610.76	865.93	101.31

-5	-13	6	6728.39	7408.90	249.71

-3	-13	6	10.81	-76.72	203.09

-1	-13	6	1006.02	1062.21	104.88

1	-13	6	399.69	443.36	84.72

3	-13	6	688.10	790.83	92.72

5	-13	6	2094.05	2050.88	139.17

-10	-12	6	1416.27	1427.16	126.61

-8	-12	6	13009.70	13185.03	364.91

-6	-12	6	220.94	321.29	69.42

-4	-12	6	5864.22	5996.93	194.31

-2	-12	6	280.02	320.05	64.97

0	-12	6	4.63	5.09	56.98

2	-12	6	1420.60	1564.99	113.56

4	-12	6	15.38	0.00	173.49

6	-12	6	2558.42	2400.37	147.25

-11	-11	6	3152.01	2661.39	169.09

-9	-11	6	4092.16	3683.12	173.53

-7	-11	6	268.58	422.59	76.43

-5	-11	6	2414.63	2539.46	126.86

-3	-11	6	7618.17	7758.94	237.22

3	-11	6	4634.07	4535.86	168.30

5	-11	6	617.61	612.36	86.66

7	-11	6	4977.64	4713.11	204.76

-12	-10	6	734.31	867.95	118.85

-10	-10	6	237.23	111.13	84.70

-8	-10	6	7627.84	6597.49	204.48

-6	-10	6	489.06	491.25	68.49

-4	-10	6	4813.87	5074.17	171.41

-2	-10	6	3695.67	3843.47	133.62

0	-10	6	22872.97	22838.07	589.06

2	-10	6	23300.54	22047.16	608.24

4	-10	6	7115.09	6527.18	214.68

6	-10	6	210.30	212.39	66.23

8	-10	6	1542.41	1763.65	130.78

-13	-9	6	20.60	50.30	218.69

-11	-9	6	4207.90	4234.86	180.91

-9	-9	6	9314.67	7821.13	219.52

-7	-9	6	22360.62	22258.64	629.40

-5	-9	6	36621.83	39155.57	1080.34

-3	-9	6	10661.57	11870.77	331.27

-1	-9	6	42185.18	44859.16	1118.64

1	-9	6	29565.42	29446.03	653.04

3	-9	6	2319.31	2328.60	112.50

5	-9	6	5349.49	5602.23	182.01

7	-9	6	9184.98	9066.99	267.37

9	-9	6	4838.76	4949.64	146.51

-12	-8	6	512.20	507.45	100.02

-10	-8	6	5707.42	4765.10	179.47

-8	-8	6	11898.52	12803.79	378.50

-6	-8	6	1234.09	1457.76	91.89

-4	-8	6	3371.80	3433.12	122.11

-2	-8	6	1227.43	1182.45	75.32

0	-8	6	5316.39	5480.33	186.98

2	-8	6	244.76	271.02	52.23

4	-8	6	2917.83	2953.79	125.74

6	-8	6	258.13	392.65	65.28

8	-8	6	1149.70	1230.32	76.96

10	-8	6	459.56	639.26	104.47

-13	-7	6	4338.41	3873.72	185.70

-11	-7	6	1300.72	1148.80	110.99

-9	-7	6	370.02	30.90	202.58

-7	-7	6	1902.12	1850.58	104.46

-5	-7	6	6465.64	6643.42	186.79

-3	-7	6	14.21	-138.79	138.79

-1	-7	6	6165.25	5896.68	186.92

1	-7	6	1642.59	1823.53	83.70

3	-7	6	76.70	68.13	152.50

5	-7	6	540.62	27.40	213.16

7	-7	6	141.93	200.33	61.77

9	-7	6	4855.61	5240.86	199.02

11	-7	6	3.97	-100.59	265.80

-14	-6	6	779.36	828.16	124.27

-12	-6	6	8214.21	8221.84	244.75

-10	-6	6	1690.50	1468.24	110.44

-8	-6	6	39671.35	37007.09	1045.97

-6	-6	6	935.63	906.45	68.57

-4	-6	6	9772.51	10057.29	321.08

-2	-6	6	2301.13	2456.45	81.01

0	-6	6	8588.69	8439.92	241.21

2	-6	6	10329.20	10250.01	280.41

4	-6	6	3688.35	3414.12	125.37

6	-6	6	12717.55	12341.64	265.37

8	-6	6	659.67	673.61	84.76

-13	-5	6	971.39	899.83	108.69

-11	-5	6	12098.15	12079.20	362.11

-9	-5	6	7887.60	7374.89	225.89

-7	-5	6	3607.66	3511.24	121.85

-5	-5	6	3514.62	3536.94	97.58

-3	-5	6	18913.05	21465.75	606.92

-1	-5	6	68309.10	72800.53	1164.13

1	-5	6	75.56	77.37	36.30

3	-5	6	6106.11	6046.40	189.74

5	-5	6	6375.19	6414.31	126.79

7	-5	6	146.01	-163.98	163.98

9	-5	6	3062.23	2936.92	151.88

11	-5	6	7743.19	8496.17	270.13

-14	-4	6	312.92	232.47	105.41

-12	-4	6	1.84	-49.34	70.35

-10	-4	6	8863.68	9327.34	297.14

-8	-4	6	3850.46	3885.18	130.20

-6	-4	6	11084.33	10319.45	342.02

-4	-4	6	953.91	1124.69	54.26

-2	-4	6	2009.71	2173.89	64.69

0	-4	6	2170.97	2322.02	67.92

2	-4	6	2622.93	2637.28	84.29

4	-4	6	19512.94	18657.22	338.28

6	-4	6	301.95	-75.17	188.87

8	-4	6	2427.84	2390.89	131.02

10	-4	6	3.31	-52.84	77.03

12	-4	6	65.33	0.00	274.74

-13	-3	6	493.82	671.49	96.52

-11	-3	6	2918.32	3008.11	143.90

-9	-3	6	70.21	0.00	166.50

-5	-3	6	2582.14	2454.71	80.11

-3	-3	6	2359.00	2462.69	75.03

-1	-3	6	437.01	551.80	36.02

1	-3	6	2943.38	3103.05	81.24

3	-3	6	6127.50	5934.87	126.30

5	-3	6	436.85	540.68	64.36

7	-3	6	609.69	553.83	78.71

9	-3	6	2084.76	2235.30	130.92

11	-3	6	1406.22	1492.60	139.69

-14	-2	6	579.38	630.76	111.18

-12	-2	6	1186.45	1104.91	104.59

-10	-2	6	690.81	629.42	80.63

-8	-2	6	3441.32	3527.56	125.63

-6	-2	6	3486.09	3698.49	100.14

-4	-2	6	441.30	456.42	41.75

-2	-2	6	4008.77	4187.05	121.59

0	-2	6	188.77	213.09	31.21

2	-2	6	3378.08	3292.55	79.41

4	-2	6	11453.06	11389.10	357.66

6	-2	6	2757.40	2760.98	115.52

8	-2	6	10008.92	10382.10	318.97

10	-2	6	168.11	180.21	77.05

12	-2	6	355.29	97.45	217.83

-13	-1	6	123.65	225.41	82.14

-11	-1	6	1691.57	1688.68	113.94

-9	-1	6	129.81	0.00	141.69

-7	-1	6	4898.81	5064.55	160.51

-5	-1	6	812.34	808.02	54.23

-3	-1	6	10528.12	10894.87	277.33

-1	-1	6	647.65	647.59	38.28

1	-1	6	3305.01	3516.71	86.81

3	-1	6	437.82	453.48	45.25

5	-1	6	15.82	-62.71	140.07

7	-1	6	11595.48	11933.16	361.18

9	-1	6	6939.64	7031.68	232.59

11	-1	6	1992.00	2223.17	148.74

-14	0	6	3609.29	3742.63	195.09

-12	0	6	74.14	-38.84	230.17

-10	0	6	31.02	127.65	42.98

-8	0	6	4157.51	4054.75	136.37

-6	0	6	1154.79	1116.14	66.07

-4	0	6	5290.17	5087.43	148.23

-2	0	6	15210.16	17085.79	494.47

0	0	6	228.49	299.55	23.64

2	0	6	28.54	0.00	97.41

4	0	6	2375.80	2343.06	88.97

6	0	6	3017.33	3186.17	125.18

8	0	6	3595.47	3598.96	137.68

10	0	6	863.17	843.65	103.90

12	0	6	1197.77	1262.53	131.04

-13	1	6	19.62	-44.57	72.58

-11	1	6	17.77	-153.75	153.75

-9	1	6	29.17	-27.38	132.11

-7	1	6	1189.64	1264.88	84.24

-5	1	6	15171.88	16029.91	406.25

-1	1	6	446.13	492.04	26.60

1	1	6	650.19	638.76	44.65

3	1	6	1262.31	1373.92	68.33

5	1	6	4967.80	4875.67	173.30

7	1	6	4641.53	4986.51	157.87

9	1	6	5434.48	5636.03	192.56

11	1	6	1404.93	1439.34	137.14

-14	2	6	246.06	453.75	100.62

-12	2	6	2194.04	2567.52	149.75

-10	2	6	573.57	610.78	83.48

-8	2	6	2329.61	2562.07	116.68

-6	2	6	2826.60	2844.40	99.26

-4	2	6	1761.32	2056.20	75.45

-2	2	6	17115.87	18868.78	442.55

0	2	6	3979.30	4498.58	127.40

2	2	6	10984.14	11001.91	336.93

4	2	6	19521.25	19434.14	492.27

6	2	6	14075.37	13795.66	380.27

8	2	6	13350.43	12874.08	427.40

10	2	6	54.35	92.96	85.00

12	2	6	1054.47	1356.95	130.05

-13	3	6	17623.44	18953.71	603.08

-11	3	6	8254.64	8727.84	239.00

-9	3	6	22023.38	22227.44	637.95

-7	3	6	3563.62	3506.32	129.45

-5	3	6	67177.57	68883.13	1330.02

-3	3	6	45852.52	48583.06	732.33

-1	3	6	38048.08	39735.13	889.11

1	3	6	67640.16	70815.81	1262.55

3	3	6	11516.70	12715.67	394.29

5	3	6	90004.51	93897.70	1726.30

7	3	6	820.48	853.63	85.43

9	3	6	2851.25	2772.70	151.52

11	3	6	3789.23	4065.67	190.36

-12	4	6	11566.32	12343.62	369.15

-10	4	6	71.51	138.49	63.03

-8	4	6	955.78	1012.59	77.79

-6	4	6	9812.74	10239.62	313.39

-4	4	6	13133.23	13366.53	292.99

-2	4	6	82273.70	85669.30	1474.87

0	4	6	5815.59	6251.92	221.84

2	4	6	14887.29	14956.81	440.43

4	4	6	1876.10	1669.50	99.03

6	4	6	135.99	261.40	71.32

8	4	6	921.40	999.02	101.69

10	4	6	8.57	-245.11	245.11

-11	5	6	35.51	-234.62	234.62

-9	5	6	2929.17	3158.86	146.75

-7	5	6	566.75	617.81	65.96

-5	5	6	4074.11	3993.79	138.38

-3	5	6	6510.14	6025.26	185.71

-1	5	6	1394.50	1517.01	79.81

1	5	6	452.91	472.82	66.91

3	5	6	13468.20	13441.48	361.54

5	5	6	380.13	479.39	78.04

7	5	6	191.00	311.09	77.06

9	5	6	1273.64	1267.28	113.84

11	5	6	1386.13	1576.93	149.56

-12	6	6	6.09	-90.09	90.09

-10	6	6	677.77	870.48	96.54

-8	6	6	76.32	156.95	58.26

-6	6	6	420.31	422.28	44.57

-4	6	6	2471.54	2269.06	115.42

-2	6	6	2474.74	2658.77	110.33

0	6	6	42.64	42.02	53.48

2	6	6	448.01	425.31	76.46

4	6	6	5386.11	5410.28	183.42

6	6	6	2132.52	2293.14	130.95

8	6	6	20.95	-174.76	174.76

10	6	6	1441.55	1487.16	142.24

-11	7	6	1038.02	916.73	119.21

-9	7	6	5974.27	6136.42	218.57

-7	7	6	2959.42	2816.48	103.91

-5	7	6	1212.43	1263.66	86.75

-3	7	6	332.36	384.12	65.29

-1	7	6	100.18	-164.60	164.60

1	7	6	1542.97	1735.97	106.92

3	7	6	4549.69	4651.55	153.30

5	7	6	2444.56	2479.51	136.44

7	7	6	379.91	232.50	90.77

9	7	6	1318.26	1361.95	141.58

-10	8	6	39.84	-147.07	254.35

-8	8	6	1777.24	1667.13	95.25

-6	8	6	135.95	241.97	62.40

-4	8	6	9556.45	8978.97	271.67

-2	8	6	5068.82	5073.38	161.74

0	8	6	1500.47	1502.32	97.33

2	8	6	11.43	-197.68	197.68

4	8	6	103.61	92.01	68.77

6	8	6	224.51	240.09	86.29

8	8	6	7.82	91.36	204.68

-9	9	6	2543.10	2239.82	104.52

-7	9	6	6127.79	5856.66	218.59

-5	9	6	8048.88	7059.68	228.61

-3	9	6	183.41	199.01	68.46

-1	9	6	7880.82	7566.39	240.31

1	9	6	1202.11	1294.75	103.32

3	9	6	2704.00	2738.56	147.01

5	9	6	2997.58	3031.06	162.71

7	9	6	4153.42	3982.16	192.69

-8	10	6	727.91	533.37	110.56

-6	10	6	1286.56	1457.89	123.40

-4	10	6	6.26	-72.90	72.90

-2	10	6	6731.59	6500.45	213.39

0	10	6	134.77	146.78	76.09

2	10	6	3694.94	3617.16	174.71

4	10	6	1307.82	1433.44	125.01

6	10	6	725.64	577.99	113.11

-5	11	6	326.78	219.10	96.81

-3	11	6	1207.60	1285.25	113.83

-1	11	6	3074.53	3293.44	162.07

1	11	6	586.54	828.62	97.17

3	11	6	3760.70	3790.76	181.40

5	11	6	33.68	209.15	80.22

-4	12	6	791.97	618.49	110.25

-2	12	6	616.67	517.37	100.35

0	12	6	2004.67	1961.22	143.62

-5	-15	7	2280.28	2238.08	154.21

-3	-15	7	274.97	261.44	96.49

-1	-15	7	2815.70	2471.37	166.14

1	-15	7	393.29	-268.48	268.48

-8	-14	7	1075.12	1034.08	116.99

-6	-14	7	640.35	557.23	100.68

-4	-14	7	920.91	1202.87	114.42

-2	-14	7	410.06	339.84	85.68

0	-14	7	738.43	669.16	101.97

2	-14	7	1791.51	1839.21	134.02

4	-14	7	4423.51	4331.80	204.89

-9	-13	7	190.74	0.00	284.65

-7	-13	7	12963.38	13458.24	373.52

-5	-13	7	23188.27	23469.67	752.02

-3	-13	7	16659.58	17213.36	514.01

-1	-13	7	8289.62	8367.13	262.54

1	-13	7	8204.01	8973.05	250.21

3	-13	7	9104.74	9025.34	261.37

5	-13	7	4429.14	4294.09	194.98

-10	-12	7	2744.41	2268.29	167.09

-8	-12	7	7619.50	7962.40	241.60

-6	-12	7	13122.51	13833.80	351.34

-4	-12	7	763.70	777.29	89.23

-2	-12	7	2388.45	2397.16	133.23

0	-12	7	565.21	590.04	75.51

2	-12	7	142.08	351.82	67.50

4	-12	7	1150.29	1137.60	116.06

6	-12	7	2165.62	2066.41	145.25

-11	-11	7	22.72	129.56	80.22

-9	-11	7	7991.63	8250.79	248.18

-7	-11	7	1076.86	1326.05	102.35

-5	-11	7	54.80	-132.12	203.74

-3	-11	7	89.11	-125.44	177.33

-1	-11	7	4029.99	3845.64	140.02

1	-11	7	4203.56	4537.81	163.11

3	-11	7	4103.25	3950.46	159.50

5	-11	7	2078.55	1962.49	128.66

7	-11	7	360.62	451.60	93.95

-12	-10	7	3709.21	3662.18	189.04

-10	-10	7	160.86	-41.07	197.09

-8	-10	7	19723.59	17271.70	613.86

-6	-10	7	205.08	215.90	62.41

-4	-10	7	9263.36	9961.45	295.55

-2	-10	7	13633.54	13077.60	383.22

0	-10	7	4930.66	4959.23	158.59

2	-10	7	693.73	673.70	72.66

4	-10	7	187.80	227.99	64.00

6	-10	7	6899.58	6147.79	211.51

8	-10	7	1714.74	1755.71	127.30

-13	-9	7	4277.27	3664.92	192.37

-11	-9	7	26358.16	26924.77	824.24

-9	-9	7	76.66	-71.31	207.89

-7	-9	7	24072.38	22315.22	637.45

-5	-9	7	3912.00	4140.81	142.00

-3	-9	7	4.86	-143.25	143.25

-1	-9	7	5719.48	5861.73	175.03

1	-9	7	2375.79	2550.18	111.57

3	-9	7	30930.17	29054.57	712.21

5	-9	7	1755.32	1699.67	113.95

7	-9	7	3548.21	3122.76	162.84

9	-9	7	148.03	166.40	75.17

-12	-8	7	33.87	-80.86	85.95

-10	-8	7	606.19	524.76	89.85

-8	-8	7	361.35	429.04	60.52

-6	-8	7	8505.94	8617.88	294.15

-4	-8	7	3650.33	3779.99	130.17

-2	-8	7	1760.54	1781.03	95.52

0	-8	7	982.80	1140.88	83.88

2	-8	7	265.52	232.81	61.15

4	-8	7	121.51	56.99	175.75

6	-8	7	350.45	34.72	192.69

8	-8	7	1867.36	1906.54	170.91

10	-8	7	1624.54	1843.45	141.95

-13	-7	7	2465.11	2423.38	158.41

-11	-7	7	70.10	0.00	186.56

-9	-7	7	4060.91	3617.93	136.82

-7	-7	7	202.72	239.47	57.00

-5	-7	7	5065.25	5190.38	153.07

-3	-7	7	5481.24	5431.05	148.81

-1	-7	7	1088.43	1135.63	69.24

1	-7	7	1693.73	1827.57	85.93

3	-7	7	7978.88	7777.51	215.19

5	-7	7	215.00	164.63	67.51

7	-7	7	229.54	303.88	46.34

9	-7	7	2071.14	2157.66	140.14

-14	-6	7	44.91	-99.64	263.27

-12	-6	7	4.83	0.00	198.64

-10	-6	7	1820.52	1888.62	108.54

-8	-6	7	14927.29	14224.74	384.56

-6	-6	7	32.18	195.78	55.71

-4	-6	7	2239.76	2252.67	86.70

-2	-6	7	1127.52	1069.89	63.20

0	-6	7	351.04	381.98	51.93

2	-6	7	14605.90	14261.20	425.53

4	-6	7	1539.99	1580.59	94.82

6	-6	7	8362.62	8581.22	187.65

8	-6	7	6693.77	6747.39	215.70

10	-6	7	446.31	392.73	109.89

-13	-5	7	192.08	119.08	78.33

-11	-5	7	729.38	835.89	92.73

-9	-5	7	655.70	689.63	80.95

-7	-5	7	168.25	199.97	56.04

-5	-5	7	2994.08	3013.83	98.07

-3	-5	7	3950.88	4229.59	144.98

-1	-5	7	2265.15	2353.25	80.04

1	-5	7	1737.84	1911.17	78.31

3	-5	7	1631.98	1468.05	84.65

5	-5	7	1663.24	1679.39	69.87

7	-5	7	1018.72	1064.30	89.60

9	-5	7	861.60	867.86	101.67

11	-5	7	2551.72	2645.75	167.68

-14	-4	7	3335.51	3373.34	180.64

-10	-4	7	111.57	0.00	132.77

-8	-4	7	143.01	200.92	63.36

-6	-4	7	584.84	651.81	56.10

-4	-4	7	1575.02	1704.05	69.99

-2	-4	7	1590.74	1559.20	63.94

0	-4	7	1412.02	1457.64	64.22

2	-4	7	792.05	956.13	57.72

4	-4	7	5221.91	4999.46	108.09

6	-4	7	5600.04	5609.50	168.76

8	-4	7	2217.84	2150.58	122.65

10	-4	7	2102.51	2190.02	149.09

-13	-3	7	74.69	18.46	74.50

-11	-3	7	264.71	-69.10	162.41

-9	-3	7	3106.74	2760.59	124.19

-7	-3	7	1215.72	1338.08	76.91

-5	-3	7	11536.42	11652.44	339.55

-3	-3	7	2734.31	2899.57	87.23

-1	-3	7	2727.85	2960.26	84.69

1	-3	7	1947.19	2019.22	71.99

3	-3	7	4734.67	4726.87	230.68

5	-3	7	1156.69	1168.63	85.82

7	-3	7	2839.60	2842.94	120.89

9	-3	7	3263.77	3428.12	158.32

11	-3	7	1361.47	1559.73	130.11

-14	-2	7	1043.86	1238.70	128.46

-12	-2	7	3523.49	3747.27	165.09

-10	-2	7	1939.25	1908.69	105.06

-8	-2	7	8672.76	8237.15	248.82

-6	-2	7	3813.53	3713.23	115.26

-4	-2	7	14.25	-31.52	107.28

-2	-2	7	65.85	83.10	31.84

0	-2	7	6927.83	6878.67	195.35

2	-2	7	16840.86	16190.78	462.39

4	-2	7	151.17	374.15	51.90

6	-2	7	13849.19	13946.28	466.15

8	-2	7	6663.81	6803.70	222.58

10	-2	7	2206.89	2505.27	143.37

12	-2	7	434.55	582.22	110.52

-13	-1	7	35.30	62.08	78.63

-11	-1	7	18461.45	18801.24	630.54

-9	-1	7	17385.58	16722.51	524.96

-7	-1	7	890.46	937.58	79.73

-5	-1	7	9810.36	9941.39	256.70

-3	-1	7	294.63	274.30	38.55

-1	-1	7	205427.34	224930.61	2248.29

1	-1	7	30132.55	30255.16	527.97

3	-1	7	19876.85	18188.46	451.31

5	-1	7	25981.65	24479.54	593.40

7	-1	7	5993.57	5645.58	177.48

9	-1	7	12620.37	12486.76	348.86

11	-1	7	64.97	-138.48	288.11

-14	0	7	287.20	0.00	316.53

-12	0	7	7222.94	7329.88	232.19

-10	0	7	5564.20	5686.90	182.10

-8	0	7	32400.29	32809.89	703.49

-6	0	7	374.07	430.40	54.16

-4	0	7	47363.48	47053.95	966.91

-2	0	7	103395.08	109948.46	1490.58

0	0	7	54042.08	55981.93	853.79

2	0	7	22517.84	22246.17	481.48

4	0	7	586.74	665.16	62.15

6	0	7	25048.87	23484.98	616.48

8	0	7	2654.54	2657.21	138.41

10	0	7	3370.24	3686.26	173.02

12	0	7	2657.86	2561.95	179.19

-13	1	7	475.37	636.74	100.97

-11	1	7	419.86	417.26	84.09

-9	1	7	2519.69	2524.13	121.48

-7	1	7	2521.23	2507.49	108.76

-5	1	7	9580.39	9362.92	332.53

-3	1	7	422.44	491.69	47.16

-1	1	7	3070.54	3204.96	70.84

1	1	7	9156.17	9419.02	307.20

3	1	7	60.06	57.62	48.39

5	1	7	558.42	456.00	72.34

7	1	7	151.69	112.08	61.13

9	1	7	8.04	-76.40	179.22

11	1	7	531.84	508.40	114.36

-12	2	7	2347.84	2562.21	150.10

-10	2	7	785.08	748.65	89.24

-8	2	7	40.63	74.17	63.03

-6	2	7	1615.03	1500.26	93.25

-4	2	7	4480.78	4457.13	132.78

-2	2	7	9584.08	10056.91	227.63

0	2	7	1059.90	1199.60	65.74

2	2	7	16.66	-78.95	111.74

4	2	7	5294.83	5475.70	149.55

6	2	7	134.97	-139.78	170.02

8	2	7	916.18	821.46	104.56

10	2	7	258.57	272.58	90.12

-13	3	7	2251.55	2558.21	155.80

-11	3	7	765.30	847.98	91.14

-9	3	7	2904.86	2908.41	135.59

-7	3	7	7976.62	8311.32	255.01

-5	3	7	12873.15	14337.03	428.50

-3	3	7	751.79	848.79	46.54

-1	3	7	65.84	-38.84	77.68

1	3	7	302.98	333.82	54.15

3	3	7	1542.97	1619.78	94.51

5	3	7	133.62	-80.55	179.90

7	3	7	255.16	320.04	67.51

9	3	7	3423.68	3203.15	167.29

11	3	7	3517.45	3423.86	188.35

-12	4	7	4805.98	5036.27	206.95

-10	4	7	1082.06	1093.88	100.75

-8	4	7	469.59	437.39	73.27

-6	4	7	388.52	401.68	67.85

-4	4	7	4430.44	4654.75	104.49

-2	4	7	397.59	412.56	61.17

0	4	7	11848.06	12739.73	331.18

2	4	7	5809.71	6084.92	207.95

4	4	7	588.63	688.30	77.75

6	4	7	1023.15	1064.31	92.15

8	4	7	39.38	-154.08	196.42

10	4	7	2215.68	2174.18	157.72

-11	5	7	6284.15	6527.49	236.27

-9	5	7	277.14	76.11	214.96

-7	5	7	31699.44	31183.24	768.51

-5	5	7	972.94	1122.85	65.34

-3	5	7	10477.58	10788.12	324.47

-1	5	7	1694.12	1923.77	97.08

1	5	7	78.62	49.03	151.54

3	5	7	10022.57	10242.80	290.86

5	5	7	2051.39	2123.56	108.91

7	5	7	18632.50	18526.69	536.92

9	5	7	884.92	1086.15	118.56

-10	6	7	6085.91	6182.80	221.14

-6	6	7	81.76	4.46	125.06

-4	6	7	815.59	729.65	83.52

-2	6	7	7298.66	7317.64	222.13

0	6	7	1698.09	1771.03	101.53

2	6	7	454.61	525.00	75.18

4	6	7	10020.76	10056.05	318.23

6	6	7	99.69	36.93	184.34

8	6	7	2739.13	2765.47	161.04

10	6	7	983.34	860.88	136.73

-11	7	7	196.77	101.89	227.66

-9	7	7	161.20	-44.26	237.52

-7	7	7	137.44	75.71	74.34

-5	7	7	1769.69	1653.12	114.59

-3	7	7	111.72	63.04	160.78

-1	7	7	49.93	84.04	52.53

1	7	7	1250.88	1245.91	87.72

3	7	7	74.21	81.82	62.08

5	7	7	895.88	971.22	98.17

7	7	7	123.56	85.01	190.39

9	7	7	2069.14	2076.89	160.55

-10	8	7	228.95	202.83	89.79

-8	8	7	15.97	-20.53	51.26

-6	8	7	2520.53	2444.92	139.61

-4	8	7	3755.11	3235.71	148.85

-2	8	7	4795.71	4580.83	175.73

0	8	7	205.74	253.78	64.00

2	8	7	1161.92	1320.18	110.02

4	8	7	92.89	104.74	69.09

6	8	7	2605.99	2564.99	160.37

8	8	7	5325.21	5115.89	228.85

-7	9	7	9.57	-136.88	209.14

-5	9	7	1.22	41.70	182.40

-3	9	7	21.25	-156.62	199.91

-1	9	7	180.54	147.10	81.83

1	9	7	4770.72	4694.45	182.38

3	9	7	4.90	-57.94	75.44

5	9	7	3066.97	2889.00	163.98

7	9	7	458.48	314.69	110.21

-6	10	7	525.24	553.31	100.98

-4	10	7	534.51	537.08	93.02

-2	10	7	2692.44	2726.06	150.81

0	10	7	898.97	751.23	109.96

2	10	7	213.89	0.00	211.75

4	10	7	1171.10	1163.70	121.15

6	10	7	158.76	242.61	95.20

-5	11	7	4504.06	4224.89	195.94

-3	11	7	65.02	-47.75	228.89

-1	11	7	74.18	231.76	70.36

1	11	7	1357.93	1582.68	134.26

3	11	7	255.98	0.00	237.87

0	12	7	3134.72	3378.14	176.74

-5	-15	8	3237.55	3166.59	186.68

-3	-15	8	5005.07	4939.52	215.32

-1	-15	8	90.03	13.69	92.32

1	-15	8	85.07	205.66	81.18

-8	-14	8	3463.17	3539.95	191.85

-6	-14	8	4856.88	4778.89	204.73

-4	-14	8	3351.49	3341.69	167.88

-2	-14	8	6029.60	6017.86	214.08

0	-14	8	494.86	371.73	102.25

2	-14	8	2836.43	2905.07	159.76

4	-14	8	4491.68	4006.71	198.49

-9	-13	8	1397.33	1317.09	137.13

-7	-13	8	9111.70	8930.85	290.05

-5	-13	8	4.82	81.49	182.40

-3	-13	8	9762.79	10426.18	285.65

-1	-13	8	18.77	62.07	71.62

1	-13	8	850.25	887.27	99.44

3	-13	8	7609.44	7247.13	238.30

5	-13	8	1774.73	1614.74	142.62

-10	-12	8	2482.78	2320.19	164.79

-8	-12	8	691.23	870.50	107.38

-6	-12	8	2.17	-114.92	148.34

-4	-12	8	7139.38	7567.74	219.42

-2	-12	8	805.08	838.22	91.47

0	-12	8	10118.01	10228.42	299.86

2	-12	8	1724.02	1658.45	118.71

4	-12	8	123.80	-170.65	190.71

6	-12	8	260.35	166.22	84.70

-11	-11	8	10.74	-291.91	291.91

-9	-11	8	4817.08	5067.26	193.56

-7	-11	8	440.53	73.58	226.80

-5	-11	8	92.84	-202.80	202.80

-1	-11	8	275.39	234.07	61.15

1	-11	8	6834.16	6800.69	200.74

3	-11	8	8.46	74.49	166.80

5	-11	8	1848.05	1633.37	123.83

7	-11	8	615.18	572.81	109.27

-12	-10	8	11.17	69.71	73.85

-10	-10	8	1457.93	1509.70	127.91

-8	-10	8	2341.16	2173.83	133.85

-6	-10	8	3378.93	3416.23	132.18

-4	-10	8	2416.00	2400.34	121.46

-2	-10	8	1768.85	1773.01	104.73

0	-10	8	15.32	-20.69	60.16

2	-10	8	2726.64	2536.94	126.93

4	-10	8	1126.06	1189.99	93.43

6	-10	8	5078.16	4901.28	196.83

8	-10	8	1219.96	1241.84	120.52

-13	-9	8	1427.57	1526.30	146.38

-11	-9	8	8.22	-84.67	224.10

-9	-9	8	1056.43	986.14	92.14

-7	-9	8	0.20	27.38	49.98

-5	-9	8	0.56	74.17	62.07

-3	-9	8	17.91	-33.11	55.07

-1	-9	8	896.57	946.97	81.94

1	-9	8	5727.24	5792.53	163.65

3	-9	8	3798.81	3773.10	139.65

5	-9	8	5266.46	5187.08	182.24

7	-9	8	96.74	162.37	59.85

9	-9	8	75.05	-42.66	90.41

-12	-8	8	1000.54	1045.20	111.88

-10	-8	8	349.86	375.50	78.67

-8	-8	8	1429.63	1359.22	91.89

-4	-8	8	523.11	562.08	68.83

-2	-8	8	3318.26	3470.77	123.03

0	-8	8	374.16	402.01	63.39

2	-8	8	653.70	761.69	70.43

4	-8	8	3712.08	3653.88	137.39

6	-8	8	5718.69	5721.58	194.55

8	-8	8	511.80	617.71	125.03

-13	-7	8	293.13	205.72	99.04

-11	-7	8	1096.06	1037.15	112.23

-9	-7	8	322.97	342.06	71.02

-7	-7	8	9545.99	9257.86	271.26

-5	-7	8	8059.99	8369.87	280.63

-3	-7	8	303.67	318.21	55.10

-1	-7	8	5682.79	5447.27	171.67

1	-7	8	1701.41	1771.68	90.39

3	-7	8	1322.31	1392.17	91.58

5	-7	8	168.21	62.41	192.64

7	-7	8	57.77	166.11	40.85

9	-7	8	2110.87	2231.08	144.29

-14	-6	8	45.35	0.00	174.13

-12	-6	8	450.34	454.22	93.65

-10	-6	8	1070.92	987.49	93.74

-8	-6	8	4082.03	4269.59	148.43

-6	-6	8	4452.47	4344.98	133.89

-4	-6	8	2087.24	1937.67	86.97

-2	-6	8	13390.02	13630.71	405.06

0	-6	8	463.27	449.29	57.04

2	-6	8	423.00	380.72	63.08

4	-6	8	376.66	414.42	74.54

6	-6	8	8323.23	8490.29	167.62

8	-6	8	821.85	894.27	101.67

10	-6	8	3669.54	4153.64	191.59

-13	-5	8	384.89	528.37	87.90

-11	-5	8	4287.59	4368.16	173.64

-9	-5	8	271.87	305.73	71.66

-7	-5	8	16581.90	16563.57	477.94

-5	-5	8	228.24	61.47	137.58

-3	-5	8	48.87	18.46	120.98

-1	-5	8	14536.55	15190.61	392.88

1	-5	8	20223.40	20709.03	493.40

3	-5	8	52709.61	52008.71	1217.86

5	-5	8	37.33	-59.05	59.05

7	-5	8	5744.77	5850.53	190.76

9	-5	8	1253.78	1038.59	117.03

11	-5	8	2651.34	2866.64	178.23

-14	-4	8	9046.02	9489.71	289.54

-12	-4	8	2426.70	2584.18	141.51

-10	-4	8	1811.47	1919.00	113.65

-8	-4	8	29516.33	27741.31	651.65

-6	-4	8	37353.41	37950.70	980.86

-4	-4	8	34596.21	36120.90	883.16

-2	-4	8	22008.16	22802.03	472.96

0	-4	8	110612.08	116244.13	1679.49

2	-4	8	43015.51	42908.87	1038.21

4	-4	8	10551.06	10166.74	192.97

6	-4	8	1166.20	1138.63	85.48

8	-4	8	8371.91	8434.25	235.90

10	-4	8	15621.74	16931.84	485.48

-13	-3	8	587.17	570.57	103.22

-11	-3	8	1642.78	1855.98	118.39

-9	-3	8	9430.40	9015.39	250.67

-7	-3	8	6555.22	6914.22	216.66

-5	-3	8	14231.59	14626.84	411.14

-3	-3	8	8943.29	9353.38	301.90

-1	-3	8	2110.12	2232.78	77.76

1	-3	8	9.11	81.49	38.52

3	-3	8	2947.18	2805.43	73.71

5	-3	8	2208.62	2223.13	112.50

7	-3	8	2959.16	2931.81	135.60

9	-3	8	9.44	80.86	205.96

11	-3	8	1530.00	1722.68	148.95

-14	-2	8	427.70	478.07	100.96

-12	-2	8	2750.45	2776.80	153.72

-10	-2	8	2197.16	1999.42	115.96

-8	-2	8	965.51	1198.70	79.72

-6	-2	8	4.84	49.34	40.75

-4	-2	8	1134.74	1282.81	66.07

-2	-2	8	665.82	681.09	50.70

0	-2	8	18248.77	19004.52	433.89

2	-2	8	1387.36	1297.79	50.34

4	-2	8	3335.40	3316.81	122.71

6	-2	8	380.01	502.64	71.03

8	-2	8	379.11	437.95	82.81

10	-2	8	3695.49	3910.72	187.79

-13	-1	8	448.18	331.26	93.33

-11	-1	8	2401.87	2423.83	130.02

-9	-1	8	1876.81	2090.38	114.96

-7	-1	8	1472.82	1427.30	91.94

-5	-1	8	18337.10	18595.75	454.53

-3	-1	8	63.53	-51.89	115.89

-1	-1	8	742.05	608.17	53.58

1	-1	8	11627.72	12322.92	395.61

3	-1	8	580.90	550.09	57.37

5	-1	8	281.76	364.35	70.07

7	-1	8	233.61	255.07	73.88

9	-1	8	1409.88	1339.33	124.72

11	-1	8	714.11	814.39	115.02

-14	0	8	769.37	898.88	111.84

-12	0	8	10092.69	10415.49	279.56

-10	0	8	1160.77	1263.50	101.09

-8	0	8	36472.05	35764.28	1063.81

-6	0	8	2525.67	2549.69	105.58

-4	0	8	4304.43	4011.40	127.28

-2	0	8	377.71	458.49	47.47

0	0	8	3130.72	3050.86	67.56

2	0	8	14665.92	14835.84	418.33

4	0	8	1655.23	1402.85	95.80

6	0	8	16757.89	16085.64	527.48

8	0	8	627.05	593.59	92.08

10	0	8	57.13	76.40	81.18

-13	1	8	2202.76	2335.03	160.58

-11	1	8	80.91	170.32	73.86

-9	1	8	5873.33	5868.95	169.03

-7	1	8	6505.62	6821.71	186.83

-5	1	8	1493.69	1510.00	81.42

-3	1	8	41452.96	42240.32	999.14

-1	1	8	25649.72	26940.47	778.54

1	1	8	9061.76	9185.35	267.81

3	1	8	272.30	192.05	66.25

5	1	8	94.68	-26.74	67.50

7	1	8	5488.08	5044.70	177.86

9	1	8	481.26	428.44	101.93

11	1	8	7578.61	8503.16	271.93

-12	2	8	651.00	692.33	97.81

-10	2	8	7517.62	7805.08	220.82

-8	2	8	1711.61	1665.44	100.56

-6	2	8	7146.08	6956.11	201.59

-4	2	8	7036.11	6985.85	211.50

-2	2	8	2325.50	2161.20	63.68

0	2	8	3597.69	3781.62	111.95

2	2	8	2010.45	1889.52	96.84

4	2	8	21494.48	21291.51	576.10

6	2	8	382.40	332.85	65.93

8	2	8	723.90	728.14	94.00

10	2	8	855.13	734.57	118.55

-13	3	8	62.18	-200.24	255.00

-11	3	8	189.01	0.00	229.89

-9	3	8	1276.98	1150.12	102.38

-7	3	8	4497.23	4458.31	153.64

-5	3	8	606.11	662.54	72.02

-3	3	8	343.62	315.64	43.68

-1	3	8	2141.94	1994.03	99.43

1	3	8	1011.08	1025.13	83.89

3	3	8	0.60	-76.08	158.53

5	3	8	5045.28	4999.92	156.64

7	3	8	1221.68	1217.91	103.64

9	3	8	1614.00	1671.39	134.31

-12	4	8	345.15	350.63	92.99

-10	4	8	168.20	174.16	76.42

-8	4	8	322.22	251.60	75.48

-6	4	8	34.73	-114.60	176.36

-4	4	8	3996.18	4029.53	98.96

-2	4	8	4604.37	4644.26	143.85

0	4	8	2655.72	2961.80	114.85

2	4	8	755.68	838.65	81.28

4	4	8	137.46	189.13	57.31

6	4	8	1862.49	1774.60	123.22

8	4	8	6.06	-275.67	275.67

10	4	8	10615.90	10472.33	312.03

-11	5	8	383.43	93.63	264.66

-9	5	8	109.70	79.91	203.76

-7	5	8	493.23	300.73	79.00

-5	5	8	5.42	0.21	33.94

-3	5	8	7.81	-11.78	51.25

-1	5	8	428.19	403.30	68.81

1	5	8	1.73	93.59	55.07

3	5	8	456.75	504.29	61.80

5	5	8	222.32	144.57	71.01

7	5	8	14194.82	14393.69	433.78

9	5	8	4559.92	4488.09	202.71

-10	6	8	425.49	402.59	94.60

-8	6	8	786.84	841.00	97.52

-6	6	8	236.45	231.20	51.11

-4	6	8	5974.71	5823.03	170.33

-2	6	8	2317.60	2252.18	112.48

0	6	8	47.92	-30.56	56.67

2	6	8	480.16	325.58	72.00

4	6	8	1343.51	1408.92	106.22

6	6	8	2007.30	1771.12	140.78

8	6	8	2741.83	2715.32	161.34

-9	7	8	183.24	138.50	288.47

-7	7	8	325.74	291.62	151.91

-5	7	8	2313.92	2016.83	122.98

-3	7	8	3.10	68.44	152.80

-1	7	8	684.39	681.63	81.58

1	7	8	601.35	775.52	79.02

3	7	8	612.94	736.32	89.21

5	7	8	9196.27	9382.18	279.25

7	7	8	4799.82	4783.04	206.31

-8	8	8	3762.90	3767.67	132.21

-6	8	8	3702.65	3517.00	169.90

-4	8	8	2941.77	3131.87	161.44

-2	8	8	20691.61	20580.77	563.40

0	8	8	3433.95	3290.92	153.57

2	8	8	18588.45	18655.45	547.74

4	8	8	13174.88	13158.52	363.36

6	8	8	13146.11	13185.33	386.04

-7	9	8	1570.51	1589.15	131.42

-5	9	8	15821.81	14657.93	449.94

-3	9	8	6525.29	6568.81	221.64

-1	9	8	5191.49	5142.58	194.63

1	9	8	9277.72	8538.49	257.63

3	9	8	371.78	485.69	91.41

5	9	8	10124.99	10511.58	319.65

-6	10	8	581.32	502.69	106.40

-4	10	8	225.66	188.50	88.20

-2	10	8	2370.41	2499.77	156.48

0	10	8	11874.57	11230.65	326.94

2	10	8	12.75	13.37	78.31

4	10	8	3891.85	3862.48	192.92

-3	11	8	3202.96	3271.11	174.84

-1	11	8	46.94	-214.24	214.24

1	11	8	106.89	0.00	297.99

-5	-15	9	186.66	238.48	81.83

-3	-15	9	1983.70	1822.34	149.04

-1	-15	9	49.87	48.71	175.73

1	-15	9	485.23	556.78	98.42

-8	-14	9	321.31	226.42	100.00

-6	-14	9	549.73	529.12	96.20

-4	-14	9	733.60	900.48	97.82

-2	-14	9	66.94	313.90	65.90

0	-14	9	1514.14	1432.82	122.49

2	-14	9	2.74	116.51	72.90

-9	-13	9	1565.71	1254.84	134.29

-7	-13	9	40.61	-43.93	260.72

-5	-13	9	2138.30	2335.51	146.23

-1	-13	9	4426.13	4892.83	191.23

1	-13	9	1597.70	1494.65	120.59

3	-13	9	5143.18	5050.26	204.48

5	-13	9	6202.22	5735.49	230.05

-10	-12	9	1081.72	946.13	123.68

-8	-12	9	32.55	-42.66	204.69

-6	-12	9	3150.02	3256.84	152.85

-4	-12	9	441.66	546.92	95.88

-2	-12	9	1734.40	1978.08	118.40

0	-12	9	338.89	178.03	79.62

2	-12	9	915.44	1172.32	106.78

4	-12	9	1741.54	1769.91	134.65

6	-12	9	141.28	-99.97	234.33

-11	-11	9	2427.52	2358.30	167.33

-9	-11	9	2.68	0.00	145.47

-7	-11	9	3385.49	3504.59	163.79

-5	-11	9	3630.64	3575.18	150.13

-3	-11	9	3561.88	3590.62	146.61

-1	-11	9	17.43	52.52	52.21

1	-11	9	467.76	529.11	78.68

3	-11	9	346.81	294.60	89.18

5	-11	9	1818.03	1946.28	134.67

7	-11	9	97.27	-249.92	278.25

-12	-10	9	381.29	332.18	99.37

-10	-10	9	3141.32	2739.60	164.65

-8	-10	9	635.44	570.02	87.62

-6	-10	9	3739.11	3795.65	150.81

-4	-10	9	457.00	390.88	59.89

-2	-10	9	2012.12	1995.55	103.48

0	-10	9	79.86	-31.20	148.99

2	-10	9	908.97	896.71	86.71

4	-10	9	5869.41	5615.21	196.48

6	-10	9	79.22	-78.00	78.00

8	-10	9	1941.79	2216.58	152.54

-13	-9	9	783.00	585.03	119.17

-11	-9	9	811.05	739.33	104.53

-9	-9	9	412.50	471.09	86.64

-7	-9	9	408.91	464.10	65.94

-5	-9	9	639.61	718.28	81.26

-3	-9	9	1184.55	1366.22	89.95

-1	-9	9	3393.82	3466.98	134.17

1	-9	9	8239.77	8670.70	243.98

3	-9	9	4636.98	4867.85	171.55

5	-9	9	4447.84	4417.62	175.90

7	-9	9	1496.34	1632.17	128.23

-12	-8	9	6730.02	6740.85	237.69

-10	-8	9	709.73	700.08	87.63

-8	-8	9	2160.84	2006.61	124.89

-6	-8	9	17610.97	17149.45	532.51

-4	-8	9	36483.41	38648.17	1068.15

-2	-8	9	32218.63	33714.95	1008.97

0	-8	9	11624.69	11279.65	343.55

2	-8	9	17782.24	17831.15	554.86

4	-8	9	26676.26	24676.18	695.56

6	-8	9	1318.16	1339.52	110.35

8	-8	9	2176.13	2224.40	101.99

-13	-7	9	307.98	-48.09	306.99

-11	-7	9	2899.70	2610.54	158.22

-9	-7	9	2333.19	2208.00	122.05

-7	-7	9	16663.24	16700.05	518.57

-5	-7	9	36547.52	40261.20	1058.82

-3	-7	9	10431.32	10087.32	304.01

-1	-7	9	5165.95	5379.13	147.91

1	-7	9	7400.94	6838.89	204.28

3	-7	9	680.82	618.91	78.08

5	-7	9	1781.12	1846.33	112.68

7	-7	9	3176.15	3140.04	111.32

9	-7	9	7745.11	7770.08	254.35

-14	-6	9	1456.49	1396.54	130.12

-12	-6	9	683.93	656.37	98.14

-10	-6	9	2021.96	2130.74	121.98

-8	-6	9	6507.71	6261.39	215.94

-6	-6	9	472.01	482.05	66.91

-4	-6	9	10475.58	10108.77	295.43

-2	-6	9	1005.85	1063.20	70.82

0	-6	9	2555.90	2503.45	107.19

2	-6	9	3688.78	3640.24	130.13

4	-6	9	79.62	97.74	63.99

6	-6	9	507.44	543.80	54.13

10	-6	9	1789.52	1694.51	148.68

-13	-5	9	5534.05	5406.08	217.42

-11	-5	9	165.50	172.25	66.23

-9	-5	9	1306.49	1190.21	88.68

-7	-5	9	19229.04	18552.26	516.11

-5	-5	9	103.65	75.14	57.95

-3	-5	9	1177.93	1213.02	69.89

-1	-5	9	8674.06	8343.56	261.99

1	-5	9	21171.03	21446.43	530.58

3	-5	9	2093.05	2246.49	108.01

5	-5	9	649.59	660.01	49.34

7	-5	9	1068.78	1045.44	102.66

9	-5	9	12.94	83.08	73.53

-14	-4	9	14837.84	14270.59	429.49

-12	-4	9	928.97	1037.50	102.00

-10	-4	9	10701.67	10905.62	295.79

-8	-4	9	22293.80	23129.09	601.31

-6	-4	9	392.91	402.99	66.58

-4	-4	9	30299.30	29780.67	844.99

-2	-4	9	27153.68	27935.77	779.97

0	-4	9	19273.33	19629.75	480.29

2	-4	9	1329.01	1271.58	85.22

4	-4	9	73.09	78.19	39.08

6	-4	9	10562.41	10454.86	289.67

8	-4	9	786.36	765.79	92.74

10	-4	9	1386.34	1405.40	141.59

-13	-3	9	445.26	418.53	94.28

-11	-3	9	6829.62	6742.10	236.01

-9	-3	9	8339.99	8110.77	241.39

-7	-3	9	5484.50	5393.94	155.33

-5	-3	9	7319.06	7321.16	219.11

-3	-3	9	519.23	591.50	51.31

-1	-3	9	5025.56	4924.46	170.31

1	-3	9	658.91	638.82	59.29

3	-3	9	24874.93	23566.93	407.41

5	-3	9	10893.40	10225.16	299.89

7	-3	9	57.20	-35.34	190.69

9	-3	9	30.80	6.05	74.17

-14	-2	9	497.55	489.26	101.93

-12	-2	9	3521.54	3696.45	176.27

-10	-2	9	3395.05	3501.56	152.33

-8	-2	9	4463.67	4759.31	150.78

-6	-2	9	14518.30	14635.90	442.26

-4	-2	9	979.05	1022.41	65.40

-2	-2	9	1982.03	2008.43	81.22

0	-2	9	60.80	31.84	43.93

2	-2	9	5578.80	5695.63	117.67

4	-2	9	5781.84	5434.24	162.12

6	-2	9	1828.03	1895.79	105.04

8	-2	9	3362.62	3140.21	163.14

10	-2	9	849.11	692.18	113.13

-13	-1	9	918.11	840.77	110.59

-11	-1	9	111.16	-189.43	230.19

-9	-1	9	87.03	-31.20	167.78

-7	-1	9	3383.19	3494.52	128.76

-5	-1	9	7911.57	7898.93	228.36

-3	-1	9	778.43	771.99	61.22

-1	-1	9	1197.37	1289.16	68.62

1	-1	9	5.29	-1.70	44.96

3	-1	9	222.58	205.72	64.01

5	-1	9	3400.70	3297.44	134.79

7	-1	9	1382.14	1470.89	110.37

9	-1	9	3663.63	3712.49	175.64

-10	0	9	385.00	484.77	71.98

-8	0	9	3037.71	3026.25	134.07

-6	0	9	1806.85	1787.13	93.27

-4	0	9	90.36	0.00	137.22

-2	0	9	169.39	183.74	48.72

0	0	9	4117.46	4275.90	136.63

2	0	9	7711.68	7594.94	232.03

4	0	9	463.85	492.85	74.23

6	0	9	1568.12	1669.00	103.71

8	0	9	360.01	410.85	73.25

10	0	9	2392.92	2373.56	151.04

-13	1	9	1479.12	1660.08	135.23

-11	1	9	395.50	80.26	247.80

-9	1	9	1754.54	1603.67	109.17

-7	1	9	18.54	27.06	55.39

-5	1	9	1364.13	1379.40	88.09

-3	1	9	1547.18	1640.10	79.83

-1	1	9	2958.62	3068.07	171.99

1	1	9	143.67	137.24	57.63

3	1	9	2389.86	2299.73	114.46

5	1	9	693.37	632.28	72.98

7	1	9	5316.81	5276.63	189.30

9	1	9	4542.45	4344.41	196.02

-12	2	9	32.88	0.00	193.87

-10	2	9	1109.72	1379.94	102.03

-8	2	9	44.85	55.39	50.62

-6	2	9	1269.34	1401.21	89.33

-4	2	9	8405.28	8953.76	254.18

-2	2	9	3769.17	4009.50	102.14

0	2	9	1695.77	1696.86	95.49

2	2	9	567.82	661.85	70.10

4	2	9	1343.60	1392.96	102.10

6	2	9	27.69	-24.83	67.81

8	2	9	799.28	41.43	290.32

10	2	9	2132.01	2143.13	158.32

-11	3	9	40.64	-87.86	175.41

-9	3	9	1129.29	1406.16	105.86

-7	3	9	102.48	147.09	50.62

-5	3	9	655.11	812.34	79.99

-3	3	9	6.92	-47.85	47.85

-1	3	9	153.63	216.84	53.18

1	3	9	66.08	190.38	60.49

3	3	9	47.02	-113.33	174.77

5	3	9	2193.82	2329.51	131.92

7	3	9	9427.93	8862.51	275.51

9	3	9	6387.03	6166.35	233.06

-12	4	9	7934.31	8107.04	274.62

-10	4	9	583.50	482.01	93.66

-8	4	9	17961.38	17589.24	512.70

-6	4	9	98.43	28.02	54.76

-4	4	9	375.32	366.87	49.84

-2	4	9	9303.70	9208.76	274.34

0	4	9	8656.66	8652.96	272.72

2	4	9	26217.82	28315.41	690.07

4	4	9	5106.62	5097.12	182.90

6	4	9	14348.62	14014.67	399.33

8	4	9	4367.79	4329.10	198.52

-11	5	9	15601.25	16629.27	573.15

-9	5	9	12456.58	13338.58	411.55

-7	5	9	371.59	484.76	67.52

-5	5	9	15388.81	16307.17	321.65

-3	5	9	4915.54	4679.94	162.05

-1	5	9	71129.84	69441.04	1630.79

1	5	9	11460.55	11825.76	337.86

3	5	9	8631.18	8282.43	268.07

5	5	9	6298.62	6444.28	211.06

7	5	9	3034.16	3225.84	168.45

9	5	9	4198.75	4093.57	205.78

-10	6	9	563.01	538.36	101.30

-8	6	9	7178.85	6852.08	232.43

-6	6	9	394.23	521.52	56.84

-4	6	9	3438.55	3204.19	147.52

-2	6	9	3512.25	3384.54	147.24

0	6	9	498.61	546.99	79.64

2	6	9	1482.90	1558.53	111.03

4	6	9	4258.80	4057.46	179.36

6	6	9	1320.94	1423.57	132.34

8	6	9	2702.62	2656.11	172.81

-9	7	9	5.03	-193.86	247.02

-7	7	9	175.10	60.62	73.80

-5	7	9	1855.20	1955.88	122.24

-3	7	9	1959.35	1778.85	115.25

-1	7	9	8264.26	8305.14	224.92

1	7	9	886.99	849.44	98.49

3	7	9	88.93	-39.80	214.58

5	7	9	1582.45	1595.38	130.48

7	7	9	1137.42	1188.14	131.34

-8	8	9	805.30	789.77	79.93

-6	8	9	834.41	786.19	101.98

-4	8	9	3150.93	2960.63	157.30

-2	8	9	69.85	80.86	68.45

0	8	9	495.89	509.04	85.69

2	8	9	317.63	418.14	79.62

4	8	9	11162.46	10727.37	350.55

6	8	9	59.38	-42.34	91.37

-7	9	9	1470.00	1323.85	126.29

-5	9	9	408.21	0.00	258.30

-3	9	9	3102.06	2773.34	165.26

-1	9	9	25.40	-240.34	240.34

1	9	9	3023.55	2855.19	166.84

3	9	9	10.68	-229.20	229.20

5	9	9	940.37	865.61	130.99

-4	10	9	4971.91	4822.69	205.03

-2	10	9	1777.45	1744.31	145.49

0	10	9	8026.18	7712.81	259.57

2	10	9	490.92	452.62	99.06

-5	-15	10	1803.79	1828.54	141.66

-3	-15	10	1239.87	1268.01	124.03

-1	-15	10	18.13	-91.68	91.68

-8	-14	10	3116.67	3528.33	180.57

-6	-14	10	3492.14	3254.48	179.08

-4	-14	10	103.64	90.73	83.09

-2	-14	10	1227.34	1310.47	117.02

0	-14	10	2893.78	2978.17	163.29

2	-14	10	7.28	-236.52	236.52

-9	-13	10	0.35	0.00	169.35

-7	-13	10	3055.15	3261.20	168.13

-5	-13	10	365.65	290.78	81.21

-3	-13	10	1662.90	1785.17	132.73

-1	-13	10	156.71	172.89	78.32

1	-13	10	1084.64	1082.31	111.26

-10	-12	10	3012.53	3273.06	178.00

-8	-12	10	217.09	255.37	92.66

-6	-12	10	13.45	-22.92	70.99

-4	-12	10	4925.86	5289.66	188.84

-2	-12	10	21531.69	21141.22	700.44

0	-12	10	7388.52	7508.86	228.73

2	-12	10	1996.90	1979.42	135.98

4	-12	10	1719.51	1569.42	132.41

-11	-11	10	4630.09	4617.84	207.51

-9	-11	10	4366.24	4324.74	193.10

-7	-11	10	6640.23	6327.57	209.22

-5	-11	10	22183.76	21149.18	691.16

-3	-11	10	23872.43	24456.10	701.84

-1	-11	10	9642.64	9722.19	259.36

1	-11	10	3407.21	3437.02	155.49

3	-11	10	3911.57	4029.54	180.53

5	-11	10	4356.68	4199.17	190.51

-12	-10	10	6618.23	6565.18	249.77

-10	-10	10	26.02	-172.54	192.91

-8	-10	10	5338.84	5378.57	195.69

-6	-10	10	4400.74	4578.09	172.42

-4	-10	10	618.03	0.00	251.41

-2	-10	10	313.54	0.00	207.02

0	-10	10	1607.63	1599.82	102.12

2	-10	10	2722.17	2644.34	132.65

4	-10	10	827.10	814.60	96.88

6	-10	10	232.02	-181.82	231.81

-11	-9	10	1800.14	1819.20	136.58

-9	-9	10	7310.25	7628.96	243.53

-7	-9	10	12859.35	12322.07	347.39

-5	-9	10	986.33	1046.44	80.35

-3	-9	10	11769.71	11799.10	362.93

-1	-9	10	1875.92	1750.89	107.61

1	-9	10	38.67	-49.34	49.34

3	-9	10	11.17	24.83	55.71

5	-9	10	1204.58	1230.84	118.30

7	-9	10	7879.85	7858.76	253.46

-12	-8	10	84.17	150.58	74.81

-10	-8	10	25594.88	25594.76	768.94

-6	-8	10	13756.42	14607.04	402.75

-4	-8	10	6138.03	5996.71	171.49

-2	-8	10	3416.00	3508.45	133.23

0	-8	10	4355.10	4434.44	147.54

2	-8	10	2895.37	2629.08	116.74

4	-8	10	18820.18	18536.67	520.51

6	-8	10	1054.36	1038.01	99.15

8	-8	10	512.50	511.23	297.99

-13	-7	10	10473.54	9884.52	294.26

-11	-7	10	9461.77	9189.45	279.33

-9	-7	10	524.53	608.81	73.59

-7	-7	10	5450.44	5273.72	172.49

-5	-7	10	1666.19	1736.85	95.46

-3	-7	10	14704.13	15017.57	462.29

-1	-7	10	13.84	49.98	176.67

1	-7	10	7432.01	7413.15	244.77

3	-7	10	6660.84	6470.07	203.05

5	-7	10	419.17	562.52	79.63

7	-7	10	928.66	884.32	76.81

9	-7	10	4861.69	5066.72	226.46

-12	-6	10	4648.52	4867.69	197.98

-10	-6	10	1807.39	1763.17	126.40

-8	-6	10	2110.14	2160.28	107.65

-6	-6	10	3786.84	3756.96	138.13

-4	-6	10	53.13	-47.75	138.80

-2	-6	10	526.31	498.69	64.05

0	-6	10	433.70	467.05	69.13

2	-6	10	2925.57	3311.38	127.67

4	-6	10	1693.44	1521.93	97.99

6	-6	10	2104.53	2093.51	128.52

8	-6	10	989.77	1090.13	106.46

-13	-5	10	2712.46	2883.52	161.65

-11	-5	10	503.25	463.82	84.10

-9	-5	10	1465.11	1464.51	110.40

-7	-5	10	2037.11	2082.88	109.89

-5	-5	10	3118.45	3234.46	121.04

-3	-5	10	1.77	-88.81	157.25

-1	-5	10	219.86	234.07	61.46

1	-5	10	3902.33	3840.07	134.36

3	-5	10	630.52	535.05	73.93

5	-5	10	93.28	8.19	141.67

7	-5	10	704.93	583.44	97.19

9	-5	10	3658.33	3720.27	194.15

-14	-4	10	1239.11	1216.01	130.08

-12	-4	10	16.15	91.04	75.13

-10	-4	10	327.34	439.51	73.89

-8	-4	10	4639.66	4553.58	155.91

-6	-4	10	887.61	951.13	79.39

-4	-4	10	0.21	-133.38	154.07

-2	-4	10	32.94	-24.51	48.07

0	-4	10	845.41	902.38	75.89

2	-4	10	2561.15	2546.87	112.90

4	-4	10	4511.26	4446.95	109.88

6	-4	10	9017.93	9037.43	236.20

8	-4	10	3.86	0.00	208.18

10	-4	10	1217.05	1246.59	131.35

-13	-3	10	882.19	963.42	116.32

-11	-3	10	536.18	403.63	86.97

-9	-3	10	249.26	271.64	62.73

-7	-3	10	6417.63	6360.37	202.83

-5	-3	10	24.08	-46.16	121.92

-3	-3	10	230.34	176.12	52.23

-1	-3	10	941.49	887.62	66.98

1	-3	10	5121.55	4858.27	144.03

3	-3	10	112.52	-12.79	169.06

5	-3	10	4378.42	4345.02	149.39

7	-3	10	1872.07	1643.53	128.64

9	-3	10	1284.73	1065.98	121.81

-14	-2	10	2828.71	2968.23	176.03

-12	-2	10	930.73	856.44	110.60

-8	-2	10	2776.12	2510.50	125.37

-6	-2	10	1811.68	1752.84	97.42

-4	-2	10	124.96	202.50	57.95

-2	-2	10	18692.66	19473.04	490.69

0	-2	10	10.75	134.97	54.43

2	-2	10	804.35	851.07	90.06

4	-2	10	616.41	700.41	84.13

6	-2	10	4441.72	4226.34	166.34

8	-2	10	92.15	-6.05	83.73

10	-2	10	482.74	428.41	113.39

-13	-1	10	1011.58	1038.80	118.26

-11	-1	10	1130.66	1152.92	115.42

-9	-1	10	89.30	360.39	71.31

-7	-1	10	2850.62	3085.17	124.44

-5	-1	10	6482.73	6255.97	192.38

-3	-1	10	2312.94	2140.15	103.30

-1	-1	10	11.33	93.59	48.39

1	-1	10	905.97	792.42	53.87

3	-1	10	1.42	-57.93	57.93

5	-1	10	498.97	474.05	71.36

7	-1	10	5176.38	4913.45	189.55

9	-1	10	5758.47	6031.08	221.65

-12	0	10	12.04	44.57	194.18

-10	0	10	946.58	1029.31	91.49

-8	0	10	9676.67	9557.30	271.90

-6	0	10	851.14	859.19	80.34

-4	0	10	2621.48	2759.00	111.65

-2	0	10	1551.63	1806.28	91.32

0	0	10	5472.64	5616.06	285.82

2	0	10	11453.75	11949.91	345.71

4	0	10	14618.68	15388.78	433.26

6	0	10	7715.14	8064.28	219.95

8	0	10	241.14	170.36	79.93

10	0	10	5531.55	6125.25	239.15

-13	1	10	2308.54	2257.56	150.06

-11	1	10	7872.79	8134.70	239.74

-9	1	10	1068.72	1070.35	99.80

-7	1	10	37728.14	37840.33	831.74

-5	1	10	9663.74	9438.93	273.29

-3	1	10	9499.92	9885.86	263.73

-1	1	10	38197.11	40399.81	748.81

1	1	10	45016.04	46757.34	1178.87

3	1	10	46821.84	45597.02	1245.49

5	1	10	35.58	401.11	70.04

7	1	10	10536.74	10211.54	318.89

9	1	10	3501.84	3587.11	185.16

-12	2	10	58.04	-95.19	223.16

-10	2	10	177.29	86.61	80.87

-8	2	10	7257.30	7226.96	208.57

-6	2	10	8875.96	8983.82	253.88

-4	2	10	8296.70	8174.54	226.08

-2	2	10	3932.10	4057.96	96.68

0	2	10	16519.70	17158.11	507.22

2	2	10	339.76	357.37	71.66

4	2	10	14.03	0.00	160.44

6	2	10	9.49	0.00	161.07

8	2	10	1404.51	1200.45	130.12

-11	3	10	1384.15	1382.49	135.86

-9	3	10	2296.92	2074.66	133.82

-7	3	10	742.91	673.07	85.73

-5	3	10	435.61	449.80	60.52

-3	3	10	351.05	319.27	49.77

-1	3	10	9694.29	9847.84	282.54

1	3	10	4928.41	5242.65	162.73

3	3	10	4592.64	4711.03	167.06

5	3	10	273.45	363.99	72.61

7	3	10	37.41	18.46	77.04

9	3	10	1305.23	1245.78	133.60

-8	4	10	41.19	111.74	71.63

-6	4	10	182.87	203.78	64.32

-4	4	10	8847.00	8790.78	195.77

-2	4	10	159.36	146.15	58.27

0	4	10	319.07	362.44	61.47

2	4	10	713.87	731.38	83.49

4	4	10	3521.86	3601.22	160.00

6	4	10	25.98	41.70	208.83

8	4	10	2186.49	2160.89	159.30

-11	5	10	4013.89	4052.54	193.25

-9	5	10	1507.54	1490.24	121.21

-7	5	10	2874.95	2700.61	151.83

-5	5	10	4564.67	4601.16	310.58

-3	5	10	298.69	183.12	74.84

-1	5	10	57.79	100.60	59.21

1	5	10	6300.75	6606.52	199.92

3	5	10	1823.38	1738.27	118.42

5	5	10	74.40	0.00	227.31

7	5	10	329.85	348.08	110.19

-10	6	10	2215.63	2356.85	157.06

-8	6	10	1253.97	1347.19	126.27

-6	6	10	15339.13	14745.56	604.50

-4	6	10	1653.15	1616.22	117.11

-2	6	10	1507.41	1628.07	113.90

0	6	10	1836.58	1793.88	122.25

2	6	10	757.39	673.36	94.01

4	6	10	3502.45	3580.67	170.17

6	6	10	2712.79	2564.36	173.15

-9	7	10	8008.59	7842.44	268.83

-7	7	10	6671.56	6284.44	163.73

-3	7	10	12730.77	12702.97	388.85

-1	7	10	3755.83	3449.30	165.14

1	7	10	4311.42	4031.75	181.27

3	7	10	484.72	543.74	100.02

5	7	10	3987.18	3836.41	200.00

-6	8	10	18.63	0.00	165.53

-4	8	10	4302.96	4088.57	179.62

-2	8	10	8.17	0.00	183.99

0	8	10	191.39	348.66	71.96

2	8	10	1085.47	1301.61	119.23

4	8	10	1924.27	2028.02	155.09

-5	9	10	39.81	-274.73	274.73

-3	9	10	1466.07	1352.60	123.11

-1	9	10	1420.70	1207.11	118.96

1	9	10	1122.07	1091.22	121.78

3	9	10	91.20	0.00	174.14

-3	-15	11	7798.37	7496.67	261.06

-1	-15	11	14095.92	15145.79	479.21

-6	-14	11	22.70	103.14	79.90

-4	-14	11	8613.69	8845.94	297.15

-2	-14	11	169.48	159.52	84.69

0	-14	11	311.07	316.22	90.12

2	-14	11	2292.74	2669.31	155.80

-9	-13	11	672.50	613.62	108.32

-7	-13	11	2249.71	2336.15	147.51

-5	-13	11	938.56	931.33	108.05

-3	-13	11	7303.58	7530.89	238.57

-1	-13	11	3316.19	3314.40	162.44

1	-13	11	5415.07	5341.99	214.82

3	-13	11	3633.23	3264.43	176.54

-10	-12	11	7621.08	7770.96	260.37

-8	-12	11	223.84	192.33	79.92

-6	-12	11	4835.45	4722.79	189.72

-4	-12	11	3637.22	3735.08	170.55

-2	-12	11	9336.75	8914.33	271.60

0	-12	11	1286.74	1145.81	102.37

2	-12	11	920.30	842.71	104.22

4	-12	11	6310.98	6474.78	241.99

-11	-11	11	9119.96	9196.16	287.59

-9	-11	11	10131.67	10118.85	310.42

-7	-11	11	2057.14	2267.99	140.79

-5	-11	11	944.63	1116.32	100.73

-3	-11	11	4712.73	4695.62	175.99

-1	-11	11	1290.44	1230.77	106.84

1	-11	11	14389.77	13376.29	462.95

3	-11	11	229.38	-42.67	175.45

5	-11	11	3271.11	3174.21	174.55

-12	-10	11	1353.33	1257.00	136.48

-10	-10	11	344.49	412.74	89.17

-8	-10	11	1438.92	1296.02	119.30

-6	-10	11	27.72	20.69	65.26

-4	-10	11	330.48	332.50	76.12

-2	-10	11	779.95	804.11	85.41

0	-10	11	1296.67	1323.66	102.38

2	-10	11	562.20	515.79	79.65

4	-10	11	74.44	-42.02	173.50

6	-10	11	573.87	632.03	95.57

-11	-9	11	1179.74	1344.50	121.79

-9	-9	11	1022.48	1107.48	109.98

-7	-9	11	486.23	71.04	251.02

-5	-9	11	25.08	32.79	142.30

-3	-9	11	616.26	554.44	71.69

-1	-9	11	1677.42	1676.69	98.31

1	-9	11	3234.41	3193.85	143.65

3	-9	11	497.95	605.58	82.83

5	-9	11	891.19	962.52	104.22

7	-9	11	1679.23	1508.00	145.47

-12	-8	11	2660.06	2521.34	157.80

-10	-8	11	1351.72	1362.16	115.77

-8	-8	11	1371.35	1362.07	106.54

-6	-8	11	1139.91	1059.42	87.06

-4	-8	11	1259.66	1167.85	88.68

-2	-8	11	286.19	273.57	70.07

0	-8	11	50.22	61.12	172.86

2	-8	11	2462.85	2599.28	127.18

4	-8	11	5572.46	5539.88	191.92

6	-8	11	5560.44	5107.54	204.64

8	-8	11	939.15	721.76	461.81

-13	-7	11	498.66	553.28	108.30

-11	-7	11	365.71	508.30	92.68

-9	-7	11	462.15	552.04	72.95

-7	-7	11	4894.33	4718.13	155.60

-5	-7	11	1.02	92.31	52.84

-3	-7	11	1228.94	1324.22	93.79

-1	-7	11	4119.48	3963.43	143.96

1	-7	11	426.29	388.00	74.22

3	-7	11	1177.79	1240.57	96.63

5	-7	11	292.54	342.66	74.52

7	-7	11	2573.54	2543.50	176.80

-12	-6	11	1989.63	2255.31	139.48

-10	-6	11	704.94	590.46	86.67

-8	-6	11	1884.17	1762.71	117.17

-4	-6	11	2697.73	2931.57	124.11

-2	-6	11	1811.03	1912.41	97.73

0	-6	11	17.46	-190.68	190.68

2	-6	11	268.71	256.37	55.73

4	-6	11	7642.25	7342.85	231.25

6	-6	11	819.48	780.21	67.27

8	-6	11	2669.01	2637.97	157.49

-13	-5	11	225.81	188.18	91.07

-11	-5	11	1828.00	1753.39	119.68

-9	-5	11	238.77	411.43	65.28

-7	-5	11	6365.40	6741.02	199.46

-5	-5	11	5355.04	5367.27	173.86

-3	-5	11	2002.90	1793.74	99.37

-1	-5	11	881.54	936.44	79.07

1	-5	11	972.83	1024.85	84.82

3	-5	11	1630.03	1561.73	97.99

5	-5	11	387.96	422.93	54.95

7	-5	11	794.44	754.62	105.16

9	-5	11	2695.09	2740.04	169.30

-12	-4	11	661.21	662.71	97.18

-10	-4	11	2066.13	2004.87	123.57

-8	-4	11	230.18	-95.21	164.95

-6	-4	11	1294.48	1276.83	94.44

-4	-4	11	662.00	831.85	70.76

-2	-4	11	2042.49	2254.80	103.86

0	-4	11	1303.19	1146.17	91.26

2	-4	11	34.97	86.91	55.39

4	-4	11	16094.01	15502.21	319.70

6	-4	11	3502.55	3537.34	163.17

8	-4	11	2404.88	2629.54	163.19

-13	-3	11	14516.01	14581.79	417.09

-11	-3	11	5245.86	5231.66	197.86

-9	-3	11	363.61	338.57	81.22

-7	-3	11	4054.76	4048.91	146.47

-5	-3	11	11213.41	11342.28	337.11

-3	-3	11	39735.33	40910.43	1083.72

-1	-3	11	3473.63	3502.77	127.20

1	-3	11	31271.11	31453.25	704.99

3	-3	11	21972.55	22807.19	810.44

5	-3	11	14346.18	14949.17	449.51

7	-3	11	2263.71	2539.35	143.38

9	-3	11	20.11	-49.02	234.93

-12	-2	11	4365.14	4601.63	195.32

-10	-2	11	1669.52	1515.43	115.84

-8	-2	11	2257.70	2138.60	112.78

-6	-2	11	26011.07	26288.99	639.74

-4	-2	11	35782.49	37324.12	1049.39

-2	-2	11	21378.89	21947.12	562.04

0	-2	11	6505.58	6945.72	204.24

2	-2	11	12596.76	12243.61	259.05

4	-2	11	5351.82	5200.61	187.17

6	-2	11	18.90	0.00	70.35

8	-2	11	6449.77	6279.14	223.80

-13	-1	11	8.83	0.00	269.94

-11	-1	11	44.03	53.80	73.86

-9	-1	11	3240.75	3641.64	149.71

-7	-1	11	3855.01	3886.51	134.23

-5	-1	11	94.09	86.92	61.13

-3	-1	11	2151.75	2169.40	103.23

-1	-1	11	431.76	410.97	62.76

1	-1	11	3185.64	3426.19	92.46

3	-1	11	8814.99	8915.97	291.30

5	-1	11	500.17	465.74	84.42

7	-1	11	307.67	387.25	78.34

9	-1	11	1041.85	1069.74	106.78

-12	0	11	2088.89	2095.59	138.22

-10	0	11	1006.24	911.40	100.74

-8	0	11	28.12	28.97	58.26

-6	0	11	521.09	675.76	74.23

-4	0	11	5010.95	5100.89	172.46

-2	0	11	1071.76	1104.50	85.16

0	0	11	2215.70	2378.63	79.77

2	0	11	3057.90	3016.34	130.23

4	0	11	536.33	609.78	80.92

6	0	11	750.41	821.53	99.11

8	0	11	138.75	111.75	85.01

-11	1	11	10956.46	11169.13	322.71

-9	1	11	252.66	212.08	72.29

-7	1	11	13510.32	14228.37	435.25

-5	1	11	852.62	917.77	83.20

-3	1	11	789.84	861.94	80.65

-1	1	11	385.50	373.75	46.78

1	1	11	4939.06	5118.72	163.06

3	1	11	845.60	745.56	88.29

5	1	11	1431.53	1485.90	111.01

7	1	11	4829.14	4759.97	200.91

9	1	11	617.75	924.51	115.01

-12	2	11	110.32	113.66	77.05

-10	2	11	932.46	1141.38	106.14

-8	2	11	4091.36	4535.38	176.78

-6	2	11	5152.51	5129.76	174.58

-4	2	11	1877.44	1855.86	98.03

-2	2	11	17414.83	17429.86	385.34

0	2	11	7932.78	8181.46	241.89

2	2	11	10.56	27.69	58.89

4	2	11	245.56	181.51	77.06

6	2	11	1113.12	1082.07	119.56

8	2	11	3168.79	2871.02	173.57

-11	3	11	48.03	124.15	81.18

-9	3	11	22058.56	21821.60	748.43

-7	3	11	617.77	737.59	90.17

-5	3	11	12221.48	12325.06	417.45

-3	3	11	2464.64	2461.69	81.87

-1	3	11	143.24	154.74	50.94

1	3	11	3946.22	4043.56	159.83

3	3	11	2352.14	2550.18	139.60

5	3	11	21797.09	21422.73	739.37

7	3	11	282.86	172.28	107.95

-10	4	11	269.75	271.31	84.07

-8	4	11	7.06	-205.32	205.32

-6	4	11	285.75	248.08	82.16

-4	4	11	3474.54	3429.28	106.58

-2	4	11	1.67	-201.82	201.82

0	4	11	41.37	-103.78	158.85

2	4	11	4311.12	4314.73	172.36

4	4	11	30.90	184.32	68.12

6	4	11	111.42	0.00	248.33

-9	5	11	204.98	331.15	83.10

-7	5	11	434.26	334.12	96.51

-5	5	11	1973.51	1849.59	167.28

-3	5	11	592.39	760.82	86.34

-1	5	11	782.84	809.80	100.39

1	5	11	27.02	-190.05	190.05

3	5	11	17.81	-163.62	252.12

5	5	11	1213.00	948.56	128.81

7	5	11	1421.20	1206.73	147.97

-6	6	11	2722.34	2494.74	106.78

-4	6	11	2354.92	2128.98	131.90

-2	6	11	11.73	-28.65	65.89

0	6	11	2494.73	2424.96	146.31

2	6	11	9.66	-18.14	66.85

4	6	11	643.13	137.00	306.17

6	6	11	506.85	555.52	108.30

-7	7	11	38.82	237.80	71.94

-5	7	11	402.61	344.29	84.08

-3	7	11	443.24	392.09	84.09

-1	7	11	4071.61	3847.61	179.90

1	7	11	318.88	455.40	87.58

3	7	11	694.85	689.17	107.69

5	7	11	109.51	-277.94	277.94

-6	8	11	108.63	-7.32	90.42

-4	8	11	1849.01	1720.87	146.14

-2	8	11	250.15	227.04	85.98

0	8	11	415.00	-47.14	253.52

2	8	11	2.24	62.71	84.67

-1	9	11	1778.33	1527.60	137.51

-6	-14	12	3765.89	3647.14	189.68

-4	-14	12	449.67	391.77	101.60

-2	-14	12	5273.63	5360.24	225.00

0	-14	12	3082.21	3183.42	183.76

-7	-13	12	101.59	-81.50	84.69

-3	-13	12	38.14	88.82	71.94

-1	-13	12	539.71	620.23	90.79

1	-13	12	873.07	790.35	111.22

-10	-12	12	2093.13	2030.91	146.18

-8	-12	12	5450.83	5369.19	213.54

-6	-12	12	522.23	623.09	94.29

-4	-12	12	1213.46	1195.10	112.88

-2	-12	12	40.27	148.67	65.58

0	-12	12	502.59	367.28	93.65

2	-12	12	356.47	340.13	84.40

4	-12	12	1072.26	1087.94	114.44

-9	-11	12	1295.50	1315.68	129.78

-7	-11	12	2068.95	2082.09	141.42

-5	-11	12	879.67	726.38	96.89

-3	-11	12	433.17	440.84	82.50

-1	-11	12	7830.57	7134.73	243.36

1	-11	12	193.10	213.02	75.46

3	-11	12	7411.81	7419.76	239.83

5	-11	12	67.09	49.98	218.39

-10	-10	12	134.06	150.91	87.87

-8	-10	12	305.42	471.64	79.62

-6	-10	12	288.67	341.07	70.70

-4	-10	12	5365.92	5280.50	180.66

-2	-10	12	435.23	407.40	73.90

0	-10	12	1049.95	1134.99	103.62

2	-10	12	104.10	80.87	180.83

4	-10	12	2404.80	2477.90	152.33

6	-10	12	703.40	592.62	101.32

-11	-9	12	152.56	101.88	90.42

-9	-9	12	5746.66	5735.10	204.08

-7	-9	12	3606.82	3498.14	160.33

-5	-9	12	1904.45	1981.63	114.61

-3	-9	12	4961.75	4698.00	170.98

-1	-9	12	115.82	83.10	60.81

1	-9	12	1813.82	1744.69	115.55

3	-9	12	375.64	423.92	74.85

5	-9	12	803.59	848.93	98.47

-12	-8	12	2208.08	1838.17	149.40

-10	-8	12	153.83	332.72	78.64

-8	-8	12	341.83	347.47	72.61

-6	-8	12	1156.43	1232.86	96.31

-4	-8	12	1820.47	2044.84	105.67

-2	-8	12	3.47	83.40	47.11

0	-8	12	1591.47	1569.78	104.67

2	-8	12	1856.04	1943.38	116.51

4	-8	12	1314.90	1210.61	111.62

6	-8	12	2740.77	2581.76	159.42

-11	-7	12	2258.43	2521.52	152.95

-9	-7	12	4776.47	5063.47	184.31

-7	-7	12	1435.24	1449.05	107.51

-5	-7	12	100.34	50.94	60.17

-3	-7	12	5941.12	5892.60	192.56

-1	-7	12	16251.27	15835.64	545.74

1	-7	12	7103.80	7402.34	221.15

3	-7	12	1511.41	1568.75	112.94

5	-7	12	12730.96	12320.39	349.23

7	-7	12	385.70	25.94	177.81

-12	-6	12	5962.58	5966.55	231.00

-10	-6	12	9695.66	9132.87	278.48

-8	-6	12	4773.53	4750.33	178.60

-6	-6	12	7217.19	7139.54	210.62

-4	-6	12	34240.09	34880.26	762.50

-2	-6	12	44027.84	47196.77	1269.12

0	-6	12	15465.24	15181.78	424.06

2	-6	12	8642.81	8463.63	238.12

4	-6	12	2101.77	2189.84	133.47

6	-6	12	10710.45	10536.50	238.39

8	-6	12	2240.17	2297.89	157.07

-13	-5	12	1332.11	1373.37	135.52

-11	-5	12	1020.38	942.61	105.83

-9	-5	12	924.14	1074.23	100.73

-7	-5	12	7046.96	7232.80	204.41

-5	-5	12	8104.85	8265.30	235.87

-3	-5	12	110.86	-109.21	192.94

-1	-5	12	4.14	-138.79	154.71

1	-5	12	530.67	660.78	71.05

3	-5	12	918.49	781.64	90.85

5	-5	12	105.01	74.34	145.66

-12	-4	12	3129.35	3134.51	177.41

-10	-4	12	7.58	-197.04	197.04

-8	-4	12	3022.04	2988.05	137.84

-6	-4	12	297.40	403.20	57.96

-4	-4	12	4789.10	4943.63	155.35

-2	-4	12	4378.59	4557.59	148.20

0	-4	12	2748.60	2721.73	126.65

2	-4	12	1826.37	1698.51	103.76

4	-4	12	1653.22	1635.07	127.65

6	-4	12	310.00	-239.16	239.16

8	-4	12	1153.88	1260.54	130.07

-13	-3	12	3164.89	3365.60	189.85

-11	-3	12	491.98	525.59	88.87

-7	-3	12	22512.75	23487.06	664.62

-5	-3	12	387.31	515.39	70.71

-3	-3	12	8758.58	9257.08	269.56

-1	-3	12	4656.08	4726.46	151.47

1	-3	12	451.25	-145.27	215.67

3	-3	12	107.53	140.05	45.47

5	-3	12	1053.95	887.58	102.98

7	-3	12	5187.32	5210.59	210.28

-12	-2	12	410.25	354.49	95.23

-10	-2	12	26825.43	26704.28	803.30

-8	-2	12	997.57	1101.18	94.05

-6	-2	12	7372.97	7067.92	210.38

-4	-2	12	948.91	1008.51	83.54

-2	-2	12	2769.78	2970.30	125.07

0	-2	12	5903.27	5959.02	186.49

2	-2	12	1014.39	1040.52	62.33

4	-2	12	23805.85	23429.78	724.17

6	-2	12	1817.54	1787.16	135.63

8	-2	12	49.26	-193.55	246.72

-11	-1	12	1181.14	1199.78	120.52

-9	-1	12	5463.34	5918.37	198.30

-7	-1	12	604.87	715.32	78.38

-5	-1	12	15694.53	16223.41	541.44

-3	-1	12	1744.67	1945.37	106.96

-1	-1	12	5373.58	5553.16	170.58

1	-1	12	429.35	455.40	45.14

3	-1	12	192.54	782.36	84.06

5	-1	12	1446.22	1408.34	118.98

7	-1	12	219.23	336.25	89.16

-12	0	12	5738.39	5854.94	227.37

-10	0	12	788.66	915.23	95.92

-8	0	12	1686.38	1884.12	116.16

-6	0	12	310.09	346.19	72.93

-4	0	12	117.89	163.33	52.85

-2	0	12	219.18	131.52	65.28

0	0	12	163.20	224.51	53.49

2	0	12	3444.36	3309.70	149.47

4	0	12	2218.50	2114.55	128.39

6	0	12	1090.66	1065.44	111.90

8	0	12	528.46	508.39	114.67

-11	1	12	494.13	629.10	100.66

-9	1	12	55.02	5.73	62.40

-7	1	12	3903.93	4156.76	166.50

-5	1	12	1494.92	1529.35	109.44

-3	1	12	0.08	50.93	45.20

-1	1	12	931.26	897.34	96.12

1	1	12	1448.68	1493.81	100.82

3	1	12	1481.15	1513.49	104.32

5	1	12	3105.13	2898.24	152.19

7	1	12	981.09	967.05	122.08

-10	2	12	159.14	208.23	73.55

-8	2	12	85.72	-40.11	165.55

-6	2	12	1175.71	1231.54	98.85

-4	2	12	548.76	612.34	74.87

-2	2	12	3293.39	3304.33	102.88

0	2	12	18.06	-101.23	154.71

2	2	12	1674.16	1614.78	115.52

4	2	12	1367.45	1445.46	120.56

6	2	12	16.52	-180.81	255.62

-11	3	12	217.89	-321.60	321.60

-9	3	12	297.61	134.70	91.08

-7	3	12	107.30	40.11	71.95

-5	3	12	7.42	-31.51	57.62

-3	3	12	630.48	593.68	82.84

-1	3	12	956.01	1050.09	94.04

1	3	12	804.32	833.42	99.75

3	3	12	173.55	278.28	78.96

5	3	12	3334.47	3039.99	173.63

7	3	12	3185.50	3118.92	179.63

-10	4	12	38.30	-50.30	240.66

-8	4	12	904.84	951.36	112.19

-6	4	12	3298.83	3113.61	157.98

-4	4	12	309.50	260.56	68.47

-2	4	12	2470.65	2213.38	131.31

0	4	12	81.98	-114.29	198.34

2	4	12	42.77	-71.63	71.63

4	4	12	155.64	188.81	91.06

6	4	12	26.47	-307.19	307.19

-9	5	12	314.72	415.90	81.84

-7	5	12	2306.71	2354.89	146.88

-5	5	12	1382.67	1371.52	79.27

-3	5	12	735.36	722.71	96.55

1	5	12	1282.01	1298.53	116.40

3	5	12	2727.25	2815.09	155.28

5	5	12	4643.92	4414.51	212.64

-8	6	12	8247.60	7944.26	267.95

-6	6	12	1756.89	1732.01	100.28

-4	6	12	9665.92	9250.80	269.27

-2	6	12	1180.31	1054.40	114.14

0	6	12	13332.06	13062.87	371.05

2	6	12	18537.98	17822.33	578.52

4	6	12	10093.80	10018.37	326.65

-5	7	12	542.33	596.32	91.10

-3	7	12	2372.27	2216.40	152.95

-1	7	12	12486.91	11944.33	372.72

1	7	12	3441.18	3516.67	183.22

3	7	12	2259.39	2348.03	169.20

-2	8	12	1370.70	1512.14	134.25

0	8	12	214.01	202.83	95.20

-2	-14	13	453.58	414.06	90.46

-7	-13	13	2871.62	2854.15	164.23

-5	-13	13	3933.03	3714.88	188.46

-3	-13	13	160.57	-92.97	217.78

-1	-13	13	512.92	94.61	291.14

1	-13	13	498.30	491.49	94.60

-8	-12	13	3265.67	3201.30	177.10

-6	-12	13	603.52	566.76	98.12

-4	-12	13	70.17	-130.53	226.03

-2	-12	13	114.33	-43.62	179.56

0	-12	13	198.83	283.70	85.65

2	-12	13	707.83	775.20	102.59

-9	-11	13	5.78	-94.86	189.40

-7	-11	13	38.27	49.98	72.26

-5	-11	13	800.17	806.58	102.30

-3	-11	13	928.77	992.56	102.32

-1	-11	13	3651.65	3690.63	171.17

1	-11	13	2146.64	2149.55	146.22

3	-11	13	5083.32	5067.90	201.56

-10	-10	13	3096.36	3068.63	171.31

-8	-10	13	8184.81	9033.44	261.37

-6	-10	13	8961.02	8771.98	246.61

-4	-10	13	6008.68	5821.86	199.72

-2	-10	13	14791.24	14815.44	473.05

0	-10	13	27175.65	26805.34	801.06

2	-10	13	6185.02	6040.17	218.30

4	-10	13	633.52	577.28	109.28

-11	-9	13	4325.08	4308.06	212.87

-9	-9	13	6950.64	6431.41	227.19

-7	-9	13	3526.67	3090.89	160.61

-5	-9	13	9778.30	9934.69	274.48

-3	-9	13	8142.24	7891.20	222.00

-1	-9	13	1538.56	1539.75	112.95

3	-9	13	3068.35	3211.10	163.67

5	-9	13	936.09	969.21	116.01

-12	-8	13	2161.04	2248.80	164.71

-8	-8	13	4398.64	4328.57	178.42

-6	-8	13	1678.74	1665.20	116.48

-4	-8	13	377.71	465.66	73.58

-2	-8	13	7212.88	6940.24	224.98

0	-8	13	2298.80	2215.56	129.05

2	-8	13	14.13	38.84	169.67

4	-8	13	6.27	86.27	193.22

6	-8	13	818.77	937.18	109.30

-11	-7	13	3000.45	2837.05	165.55

-9	-7	13	7906.27	7380.52	234.64

-7	-7	13	16.89	124.79	62.39

-5	-7	13	1410.13	1254.40	103.04

-3	-7	13	6900.78	6908.96	204.02

-1	-7	13	5782.79	6003.04	201.40

1	-7	13	3281.20	3236.49	149.40

3	-7	13	4839.47	5000.68	185.91

5	-7	13	3228.02	3071.18	167.53

7	-7	13	177.13	143.33	65.64

-12	-6	13	8472.17	8642.51	273.55

-10	-6	13	19379.82	18441.63	567.61

-8	-6	13	697.72	684.78	84.12

-6	-6	13	13733.16	14728.37	446.31

-4	-6	13	3080.92	3554.40	132.44

-2	-6	13	12109.59	12882.79	347.87

0	-6	13	286.41	366.24	64.65

2	-6	13	559.47	606.28	79.65

4	-6	13	8718.00	8227.69	252.31

6	-6	13	10.08	-185.90	207.87

-11	-5	13	320.80	366.87	89.81

-9	-5	13	901.53	971.19	104.55

-7	-5	13	1511.25	1586.37	111.03

-5	-5	13	777.50	946.92	87.65

-3	-5	13	835.41	873.08	73.63

-1	-5	13	54.87	-56.35	56.35

1	-5	13	4690.70	5090.09	181.17

3	-5	13	1730.02	1906.21	115.85

5	-5	13	927.23	922.40	73.45

7	-5	13	125.84	118.75	76.41

-12	-4	13	5139.23	5220.60	218.23

-10	-4	13	1939.87	2055.24	130.55

-8	-4	13	6336.74	6173.25	205.65

-6	-4	13	277.95	261.14	78.98

-4	-4	13	24.20	-155.98	173.81

-2	-4	13	610.42	559.22	68.83

0	-4	13	607.19	734.77	75.84

2	-4	13	4237.78	4473.61	167.24

4	-4	13	2399.81	2597.40	100.06

6	-4	13	1383.70	1168.83	129.48

-11	-3	13	43.48	64.62	75.13

-9	-3	13	170.46	-117.81	245.49

-7	-3	13	3693.39	3693.27	154.94

-5	-3	13	240.50	180.88	64.01

-3	-3	13	1366.20	1427.07	92.52

-1	-3	13	6.21	-125.10	159.48

1	-3	13	487.48	623.12	72.63

3	-3	13	1773.82	1733.36	253.42

5	-3	13	59.50	-247.68	247.68

7	-3	13	5582.13	5344.79	220.60

-12	-2	13	991.90	1001.46	113.47

-10	-2	13	684.42	615.90	100.05

-8	-2	13	2.94	32.15	56.98

-6	-2	13	304.15	473.57	72.29

-4	-2	13	64.74	-63.35	148.99

-2	-2	13	420.45	488.64	62.75

0	-2	13	145.73	166.84	60.18

2	-2	13	1438.49	1535.78	81.35

4	-2	13	2355.29	2482.39	142.45

6	-2	13	637.12	754.76	98.13

-11	-1	13	90.55	0.00	198.02

-9	-1	13	583.37	641.63	95.26

-7	-1	13	1711.72	1869.21	116.81

-5	-1	13	150.31	109.85	69.09

-3	-1	13	319.73	212.75	64.97

-1	-1	13	1634.74	1841.54	110.75

1	-1	13	23.10	29.33	39.28

3	-1	13	0.87	75.12	168.07

5	-1	13	1555.25	1544.96	131.75

7	-1	13	7081.10	7181.13	260.21

-10	0	13	518.45	384.80	95.56

-8	0	13	3051.13	2934.66	158.26

-6	0	13	3669.66	3581.44	157.80

-4	0	13	4945.85	4675.05	170.01

-2	0	13	1151.83	1159.53	95.03

0	0	13	2.39	0.00	109.77

2	0	13	531.03	640.02	90.16

4	0	13	1342.63	1064.90	115.77

6	0	13	1377.85	1386.61	130.75

-11	1	13	342.32	516.23	93.63

-9	1	13	21.39	118.74	71.94

-7	1	13	571.17	717.14	93.35

-5	1	13	918.69	1057.02	94.04

-3	1	13	586.78	591.66	82.52

-1	1	13	1444.67	1400.72	74.15

1	1	13	663.94	686.03	91.45

3	1	13	5667.90	5466.40	199.92

5	1	13	3593.87	3424.19	176.89

7	1	13	3024.94	2869.60	166.49

-10	2	13	3890.29	3929.81	192.60

-8	2	13	288.79	296.48	82.80

-6	2	13	5444.28	5451.18	192.16

-4	2	13	1764.62	1852.70	118.73

-2	2	13	3010.64	3010.82	102.76

0	2	13	13428.40	13511.56	387.23

2	2	13	2546.03	2467.67	153.35

4	2	13	19933.73	19450.14	585.12

6	2	13	7733.10	7161.83	269.10

-9	3	13	658.99	568.06	105.77

-7	3	13	2980.89	2961.31	164.61

-5	3	13	13391.56	13059.14	394.06

-3	3	13	28761.87	28654.02	613.30

-1	3	13	1097.10	1174.57	106.49

1	3	13	21180.44	20395.70	574.55

3	3	13	11149.24	10756.21	334.78

5	3	13	532.95	593.77	107.03

-8	4	13	895.34	1106.52	108.99

-6	4	13	2426.59	2333.97	153.62

-4	4	13	29.18	19.87	69.69

-2	4	13	990.61	1032.49	106.47

0	4	13	452.87	371.72	95.56

2	4	13	1903.24	1641.37	138.19

4	4	13	696.60	758.94	108.01

-7	5	13	36.08	-14.01	85.00

-5	5	13	54.51	0.00	250.54

-3	5	13	4503.55	4287.09	192.16

-1	5	13	423.99	277.74	94.60

1	5	13	771.82	757.76	108.98

3	5	13	2001.21	1805.13	147.77

-6	6	13	797.87	819.61	78.39

-4	6	13	1702.52	1638.55	135.27

-2	6	13	0.99	-84.36	84.36

0	6	13	182.61	211.42	90.11

2	6	13	6208.69	5392.71	230.06

-3	7	13	251.97	-50.63	208.89

-1	7	13	580.39	404.57	99.07

-5	-13	14	5900.00	5737.24	227.73

-3	-13	14	5931.04	6250.58	229.67

-1	-13	14	7005.00	7000.05	249.89

-8	-12	14	158.33	149.32	311.07

-6	-12	14	262.90	336.27	87.57

-4	-12	14	1109.54	1454.98	117.00

-2	-12	14	3660.90	3254.09	174.33

0	-12	14	473.77	353.56	95.24

2	-12	14	2189.96	2219.18	152.58

-9	-11	14	5642.49	5585.86	219.32

-7	-11	14	1085.33	1122.44	117.63

-5	-11	14	8904.47	8326.58	276.42

-3	-11	14	1198.07	1354.78	111.60

-1	-11	14	770.71	734.82	106.11

1	-11	14	197.06	198.69	84.38

3	-11	14	1138.37	1253.48	129.75

-10	-10	14	872.42	735.52	113.13

-8	-10	14	14610.44	13740.26	437.77

-6	-10	14	3220.16	3044.59	166.91

-4	-10	14	827.63	843.90	95.29

-2	-10	14	3010.52	2895.27	161.11

0	-10	14	31.47	48.71	71.94

2	-10	14	4709.47	4831.14	194.76

4	-10	14	55.96	-241.62	241.62

-11	-9	14	1059.33	963.60	127.18

-9	-9	14	6027.75	5710.49	228.47

-7	-9	14	15.39	-125.42	191.32

-5	-9	14	1663.67	1879.72	127.31

-3	-9	14	933.65	876.26	99.13

-1	-9	14	2212.00	2354.44	141.78

1	-9	14	5822.32	5908.71	212.44

3	-9	14	1682.18	1543.20	133.36

5	-9	14	32.44	-84.68	84.68

-10	-8	14	2755.60	2551.74	159.10

-8	-8	14	4303.76	4730.06	185.09

-6	-8	14	93.79	38.84	236.86

-4	-8	14	1763.47	1624.17	119.04

-2	-8	14	242.03	261.12	72.92

0	-8	14	101.06	183.06	68.77

2	-8	14	5968.43	6167.00	208.95

4	-8	14	673.04	616.51	104.50

-11	-7	14	2.75	7.00	82.45

-9	-7	14	1362.02	1347.44	110.35

-7	-7	14	9.13	0.00	68.44

-5	-7	14	252.69	350.92	63.05

-3	-7	14	1104.60	1074.54	96.61

-1	-7	14	2631.68	2862.12	138.06

1	-7	14	46.63	-77.68	245.44

3	-7	14	147.62	157.92	83.10

5	-7	14	270.82	-293.60	293.60

-10	-6	14	166.18	255.99	76.10

-8	-6	14	5987.99	5881.29	203.53

-6	-6	14	348.54	331.23	81.85

-4	-6	14	46.14	135.93	59.85

-2	-6	14	3.73	14.96	52.84

0	-6	14	4169.17	4286.03	172.65

2	-6	14	184.10	231.16	81.51

4	-6	14	4229.03	3843.78	187.61

6	-6	14	5839.55	5505.78	160.74

-11	-5	14	1962.47	1916.79	146.17

-9	-5	14	3516.95	3479.69	166.02

-7	-5	14	14.67	-61.76	61.76

-5	-5	14	147.71	298.02	67.50

-1	-5	14	1497.68	1653.34	109.12

1	-5	14	473.29	556.18	73.90

3	-5	14	2239.51	2146.86	148.49

5	-5	14	5357.90	5343.86	152.77

-12	-4	14	343.00	351.27	102.86

-10	-4	14	1074.88	1101.73	116.68

-8	-4	14	1288.79	1411.19	114.81

-6	-4	14	403.94	529.38	71.98

-4	-4	14	11828.77	12117.29	401.89

-2	-4	14	328.53	68.47	174.53

0	-4	14	1026.54	1059.76	94.05

2	-4	14	2063.76	2057.76	130.27

4	-4	14	817.93	819.27	118.23

6	-4	14	583.22	389.61	109.59

-11	-3	14	154.48	0.00	82.78

-9	-3	14	1875.42	1884.92	138.83

-7	-3	14	519.35	607.82	84.74

-5	-3	14	112.05	0.00	173.52

-3	-3	14	1764.99	1724.29	112.04

-1	-3	14	55.73	144.21	59.53

1	-3	14	626.12	578.30	81.89

3	-3	14	373.21	383.16	61.84

5	-3	14	2628.25	2479.53	158.13

-10	-2	14	1562.01	1582.52	132.06

-6	-2	14	939.41	1000.61	92.12

-4	-2	14	738.28	664.45	87.96

-2	-2	14	3881.65	4126.68	160.43

0	-2	14	2495.92	2346.56	137.07

2	-2	14	6862.30	7095.24	155.71

4	-2	14	3594.04	3517.56	175.30

6	-2	14	4764.32	4876.46	216.20

-11	-1	14	7882.55	7724.52	265.29

-9	-1	14	13563.82	13572.23	425.97

-7	-1	14	120.32	73.55	65.27

-5	-1	14	7720.62	7805.86	239.22

-3	-1	14	25867.58	25591.81	735.25

-1	-1	14	30022.21	31144.64	816.47

1	-1	14	10205.43	10058.09	205.44

3	-1	14	4331.86	4200.75	182.86

5	-1	14	14730.10	14722.09	456.58

-10	0	14	345.46	290.12	100.00

-8	0	14	2080.50	1922.13	141.10

-6	0	14	3850.14	3832.71	166.12

-4	0	14	8363.30	8895.58	282.29

-2	0	14	2483.49	2663.35	135.47

0	0	14	54.75	-26.93	203.27

2	0	14	763.95	732.62	102.61

4	0	14	1163.08	1249.15	117.96

6	0	14	1491.23	1379.39	143.52

-9	1	14	3.81	-189.40	268.03

-7	1	14	1557.19	1402.05	126.01

-5	1	14	42.48	-119.38	206.60

-3	1	14	6653.75	6774.08	216.30

-1	1	14	2030.01	1942.29	88.27

1	1	14	4579.26	4220.74	181.02

3	1	14	137.31	-255.98	255.98

5	1	14	1069.45	875.97	127.83

-8	2	14	28.71	-46.48	191.96

-6	2	14	4425.96	4579.42	188.63

-4	2	14	453.81	496.90	95.24

-2	2	14	513.38	522.73	153.07

0	2	14	106.43	153.45	68.45

2	2	14	2817.57	2481.91	150.83

4	2	14	40.14	124.79	71.94

-9	3	14	2283.56	2187.19	158.03

-7	3	14	7477.33	6980.91	246.88

-5	3	14	846.46	819.99	107.72

-3	3	14	2980.99	2860.27	112.56

-1	3	14	5686.95	4996.03	203.72

1	3	14	486.10	610.95	89.51

-6	4	14	33.59	381.05	91.68

-4	4	14	3647.60	3695.09	126.72

-2	4	14	4686.70	4792.10	195.08

0	4	14	837.22	756.23	109.31

2	4	14	4634.70	4991.03	209.44

-5	5	14	5862.88	5812.78	164.18

-3	5	14	2301.12	2371.94	150.06

-1	5	14	5693.73	5347.76	224.80

1	5	14	12.40	-232.70	232.70

-6	-12	15	57.74	-35.34	86.59

-4	-12	15	16.18	68.76	82.13

-2	-12	15	1115.26	1124.68	130.70

0	-12	15	154.36	215.55	89.78

-7	-11	15	941.54	984.83	119.20

-5	-11	15	427.07	370.74	90.77

-3	-11	15	0.52	-91.36	214.55

-1	-11	15	1268.30	1175.63	125.95

1	-11	15	882.66	864.28	113.45

-8	-10	15	89.64	0.00	233.36

-6	-10	15	2872.29	2967.70	163.93

-4	-10	15	309.78	474.18	74.52

-2	-10	15	2861.52	2891.41	155.95

0	-10	15	7535.82	7513.68	245.97

2	-10	15	360.38	0.00	238.54

-9	-9	15	1410.36	1108.85	128.52

-7	-9	15	279.27	88.85	198.71

-5	-9	15	5195.71	5482.77	203.91

-3	-9	15	5925.52	5704.56	204.77

-1	-9	15	93.48	48.71	75.13

1	-9	15	445.67	386.04	94.60

3	-9	15	2314.21	2028.38	153.57

-10	-8	15	1154.04	1309.31	121.46

-8	-8	15	11.31	0.00	154.71

-6	-8	15	1614.97	1364.86	119.96

-4	-8	15	1702.84	1964.66	128.59

-2	-8	15	454.04	80.91	206.41

0	-8	15	2485.36	2377.79	148.85

2	-8	15	4223.85	4191.76	185.67

4	-8	15	669.24	702.51	103.54

-11	-7	15	1140.67	1148.91	130.07

-9	-7	15	2276.24	1924.70	147.83

-7	-7	15	3882.89	3937.48	176.98

-5	-7	15	1185.59	1392.80	112.88

-3	-7	15	29.24	-145.80	145.80

-1	-7	15	905.14	986.17	94.66

1	-7	15	43.96	-210.42	210.42

-10	-6	15	702.10	722.62	118.53

-8	-6	15	1455.94	1296.26	122.48

-6	-6	15	3227.33	3230.51	161.17

-2	-6	15	317.87	334.39	67.20

0	-6	15	59.62	102.83	70.04

2	-6	15	9740.14	9336.75	289.99

4	-6	15	430.20	548.78	96.19

-11	-5	15	995.56	1158.91	119.84

-9	-5	15	2319.54	2555.84	146.89

-7	-5	15	13064.25	13701.63	399.35

-5	-5	15	1655.49	1840.83	119.66

-3	-5	15	996.28	996.54	98.51

-1	-5	15	37217.49	38251.52	940.11

1	-5	15	10564.23	11019.87	330.48

3	-5	15	7778.42	7392.18	247.36

5	-5	15	1643.71	1614.70	96.00

-10	-4	15	8604.95	8683.78	270.09

-8	-4	15	3870.74	3717.72	187.85

-6	-4	15	5088.82	4928.31	191.42

-4	-4	15	20618.66	20249.97	681.24

-2	-4	15	5497.32	5236.60	200.24

0	-4	15	6698.19	7079.83	215.65

2	-4	15	2197.12	2408.12	139.21

4	-4	15	41.70	39.63	55.36

-11	-3	15	479.72	292.40	102.24

-9	-3	15	31.30	71.31	72.26

-7	-3	15	1711.27	1684.47	131.46

-5	-3	15	5.37	132.74	64.94

-3	-3	15	62.85	16.24	63.99

-1	-3	15	1430.74	1479.78	118.03

1	-3	15	9538.00	9851.82	288.08

3	-3	15	12.33	-115.99	148.50

5	-3	15	65.51	0.00	245.13

-10	-2	15	16.87	84.04	78.63

-8	-2	15	61.93	18.78	80.54

-6	-2	15	5075.08	4913.03	192.37

-4	-2	15	254.08	431.17	66.24

-2	-2	15	7530.91	7697.69	226.22

0	-2	15	3.21	39.79	173.81

2	-2	15	996.33	1009.78	75.50

4	-2	15	74.38	95.51	213.62

-9	-1	15	13641.76	13657.55	447.80

-7	-1	15	175.25	184.35	72.28

-5	-1	15	3546.35	3390.87	161.88

-3	-1	15	2800.19	2687.23	152.45

-1	-1	15	8354.14	8398.55	288.93

1	-1	15	3529.93	3548.34	120.48

3	-1	15	1466.38	1510.86	130.13

5	-1	15	2051.08	2219.12	165.01

-10	0	15	1879.72	1925.06	156.03

-8	0	15	1306.60	1331.63	124.04

-6	0	15	1457.27	1518.27	125.99

-4	0	15	10896.18	10761.53	302.82

-2	0	15	5952.71	5886.72	208.33

0	0	15	517.50	546.66	65.94

2	0	15	53.06	-134.02	204.70

4	0	15	2833.33	2772.57	164.22

-9	1	15	833.74	819.61	107.71

-7	1	15	10166.20	10081.77	288.42

-5	1	15	2395.72	2584.01	148.19

-3	1	15	127.76	187.21	69.73

-1	1	15	1591.43	1758.39	149.78

1	1	15	54.21	38.20	76.72

3	1	15	6362.50	6532.62	250.67

-8	2	15	26.86	166.17	78.95

-6	2	15	1415.02	1331.18	126.93

-4	2	15	136.35	63.99	65.91

-2	2	15	66.25	-48.75	137.19

0	2	15	45.86	-45.52	187.19

2	2	15	314.55	299.35	99.68

-7	3	15	787.83	905.91	118.22

-3	3	15	43.18	-72.90	72.90

1	3	15	588.27	486.45	113.73

-4	4	15	148.80	112.01	71.95

-2	4	15	1267.15	1220.86	121.48

0	4	15	2.53	92.95	82.45

-7	-11	16	9639.13	9308.73	289.03

-5	-11	16	449.54	342.72	105.74

-3	-11	16	706.53	604.41	105.46

-8	-10	16	65.20	0.00	213.29

-6	-10	16	93.43	88.50	78.64

-4	-10	16	2.20	0.00	227.92

-2	-10	16	4171.38	3979.81	186.28

0	-10	16	1630.06	1449.53	125.05

-9	-9	16	234.01	234.99	90.43

-7	-9	16	1077.87	1039.85	128.79

-5	-9	16	1581.65	1603.93	135.26

-3	-9	16	3160.82	3084.58	169.75

-1	-9	16	1556.85	1661.91	137.48

1	-9	16	4522.31	4241.98	195.32

-8	-8	16	7533.58	7337.40	256.21

-6	-8	16	12791.38	12105.45	369.11

-4	-8	16	13727.75	13776.87	427.69

-2	-8	16	9240.70	9242.44	265.27

0	-8	16	8748.53	8874.41	264.72

2	-8	16	3552.69	3459.84	193.79

-9	-7	16	759.38	718.85	114.39

-7	-7	16	4200.56	4083.14	182.15

-5	-7	16	27.19	-128.93	166.17

-3	-7	16	202.00	199.64	81.83

-1	-7	16	88.44	86.59	220.94

1	-7	16	1010.45	981.76	117.94

3	-7	16	482.72	467.27	101.29

-10	-6	16	4668.75	4458.85	214.23

-8	-6	16	943.52	1080.16	110.92

-6	-6	16	3079.17	3119.33	158.24

-4	-6	16	12.49	12.10	65.89

-2	-6	16	5465.47	5329.43	202.71

0	-6	16	74.01	6.37	63.03

2	-6	16	1890.04	1956.53	136.58

-9	-5	16	12382.67	12504.25	391.71

-7	-5	16	209.50	-299.31	299.31

-5	-5	16	10676.54	10563.00	299.45

-3	-5	16	1289.58	1331.09	113.53

-1	-5	16	749.95	692.44	104.52

1	-5	16	44.79	-133.39	172.22

3	-5	16	988.74	1137.88	116.34

-10	-4	16	393.24	371.67	98.41

-8	-4	16	8613.61	8495.13	263.05

-6	-4	16	75.84	116.52	78.32

-4	-4	16	560.63	521.82	89.20

-2	-4	16	2466.72	2404.93	144.70

2	-4	16	8664.68	8783.37	292.04

4	-4	16	447.44	352.93	72.67

-9	-3	16	1563.31	1671.74	128.23

-7	-3	16	3352.44	3478.08	170.75

-5	-3	16	888.59	1065.47	106.13

-3	-3	16	2004.52	1879.22	139.82

-1	-3	16	481.58	514.12	92.69

1	-3	16	5.46	44.57	194.50

3	-3	16	896.50	948.64	113.77

-8	-2	16	2670.98	2871.17	165.15

-6	-2	16	19.71	63.03	66.53

-4	-2	16	260.77	370.03	76.11

-2	-2	16	417.45	448.46	85.68

0	-2	16	536.05	87.92	223.94

2	-2	16	2429.73	2699.48	112.90

-9	-1	16	1619.95	1737.83	142.59

-7	-1	16	3131.71	2813.52	161.74

-5	-1	16	49.61	0.00	187.19

-3	-1	16	515.87	389.90	96.52

-1	-1	16	27.47	-294.78	294.78

1	-1	16	44.54	-174.66	276.64

3	-1	16	1236.62	1269.27	126.58

-8	0	16	9.29	71.94	76.08

-6	0	16	2015.94	1855.68	141.39

-4	0	16	7.18	-44.88	185.27

-2	0	16	895.63	980.03	109.32

0	0	16	592.46	568.38	66.24

2	0	16	33.97	0.00	81.49

-7	1	16	1441.69	1313.61	137.45

-5	1	16	159.14	89.15	77.37

-3	1	16	609.59	490.62	97.80

-1	1	16	3987.42	3897.31	351.20

1	1	16	1156.70	1164.90	120.83

-6	2	16	8.77	29.29	79.26

-4	2	16	8428.44	8185.60	268.70

-2	2	16	6.59	46.62	75.21

0	2	16	372.67	389.50	95.22

-3	3	16	165.32	635.26	72.15

-6	-10	17	244.50	333.07	93.30

-4	-10	17	8958.45	8433.32	269.50

-2	-10	17	366.98	394.27	89.81

-7	-9	17	5034.82	4643.84	208.56

-5	-9	17	2260.32	2215.34	145.58

-3	-9	17	829.83	881.44	113.45

-1	-9	17	1931.18	1517.41	144.56

-8	-8	17	5449.28	5444.67	230.79

-6	-8	17	834.97	946.77	118.86

-4	-8	17	3317.97	3462.54	180.96

-2	-8	17	615.97	742.61	107.68

0	-8	17	2184.99	2100.82	156.74

-7	-7	17	521.84	427.48	94.29

-5	-7	17	1.63	79.58	87.54

-3	-7	17	181.54	-230.20	230.20

-1	-7	17	127.77	-80.55	97.11

1	-7	17	584.36	558.44	104.17

-8	-6	17	984.20	1145.19	124.94

-6	-6	17	52.11	182.41	76.72

-4	-6	17	861.65	1078.45	99.11

-2	-6	17	10.98	-19.74	77.67

0	-6	17	844.32	866.80	108.03

2	-6	17	3437.81	3043.12	176.49

-7	-5	17	3332.37	3203.55	178.08

-5	-5	17	23.68	-45.52	151.21

-3	-5	17	422.76	528.72	91.73

-1	-5	17	470.27	428.09	95.24

1	-5	17	272.61	290.41	87.89

-8	-4	17	869.72	938.20	112.18

-6	-4	17	142.58	153.14	78.00

-4	-4	17	3.59	-226.33	226.33

-2	-4	17	1920.70	2043.47	143.61

0	-4	17	5934.17	6109.51	228.74

2	-4	17	13.56	-180.49	180.49

-7	-3	17	913.81	1002.32	119.83

-5	-3	17	3596.94	3767.46	181.35

-3	-3	17	7854.25	7685.39	257.33

-1	-3	17	9.80	-46.48	222.83

1	-3	17	1.52	7.00	82.13

-8	-2	17	694.80	772.30	102.59

-6	-2	17	4465.33	4496.01	207.48

-4	-2	17	904.71	844.57	107.09

-2	-2	17	174.25	-93.29	93.29

0	-2	17	4648.95	5015.52	206.24

-7	-1	17	458.86	379.35	99.06

-5	-1	17	2.73	35.02	70.03

-3	-1	17	149.70	240.70	76.73

-1	-1	17	33.24	-97.73	229.20

1	-1	17	435.62	489.13	101.76

-6	0	17	390.82	446.83	98.41

-4	0	17	929.48	1010.62	123.98

-2	0	17	2508.45	2573.39	169.58

0	0	17	7584.54	7347.71	295.21

-3	1	17	4447.30	4585.27	207.13

-4	-8	18	1640.33	1429.40	142.59

-5	-7	18	748.72	849.79	106.10

-3	-7	18	2264.64	2255.20	151.64

-1	-7	18	332.52	341.07	98.72

-6	-6	18	7637.09	7618.90	270.65

-4	-6	18	789.98	815.10	109.30

-2	-6	18	405.39	445.89	90.77

-5	-5	18	24.19	35.97	82.13

-3	-5	18	0.37	-301.77	301.77

-1	-5	18	144.08	192.94	77.37

-6	-4	18	141.95	248.34	86.92

-4	-4	18	1789.78	1832.05	150.60

-2	-4	18	342.51	-99.04	288.53

-5	-3	18	7894.26	7347.81	260.77

-3	-3	18	11473.26	11515.77	350.14

-1	-3	18	6497.86	6298.88	247.78

-4	-2	18	881.16	925.14	113.77

-2	-2	18	1549.51	1497.49	137.47