Table 4b: FoFc for TipTop Sample, for paper entitled: "The crystal chemistry

of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite

to merrillite", by Hughes et al. (2008).

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

0   1 -52     2888.71     2967.89    114.47 o

-1   2 -51      705.09      698.73     38.61 o

-1   1 -50     5721.02     6033.66    176.08 o

0   2 -50    83687.87    84830.18   1660.83 o

-2   3 -50    13100.74    12884.20    220.27 o

-1   3 -49     5327.72     5351.45    114.67 o

-3   4 -49     2285.63     2334.63     68.51 o

0   0 -48    21498.31    20088.44    769.63 o

-1   2 -48     2758.17     2738.60     86.18 o

-3   3 -48     6356.31     5825.58    170.13 o

0   3 -48    21998.44    22028.42    483.42 o

-2   4 -48    13250.33    13552.76    210.83 o

-4   5 -48     8206.05     8775.33    151.17 o

-1   5 -48       35.69      112.16     24.65 o

-2   3 -47      106.39      121.01     21.40 o

-1   4 -47      208.20      246.42     27.26 o

-3   5 -47      671.75      682.71     34.38 o

-2   6 -47      453.20      530.31     31.97 o

0   1 -46     4444.59     4100.69    131.73 o

-2   2 -46      769.14      730.53     51.55 o

-1   3 -46    10042.35    10602.32    170.16 o

-3   4 -46      836.19     1023.51     40.33 o

0   4 -46     1670.90     1639.43     77.90 o

-5   5 -46    32595.68    33541.11    605.28 o

-2   5 -46    50319.82    50652.62    666.97 o

-4   6 -46     3756.18     3569.63     94.42 o

-1   6 -46    11899.75    12438.82    212.77 o

-1   2 -45     2701.20     2527.07     68.08 o

-2   4 -45      702.70      743.51     34.21 o

-4   5 -45     4479.08     4397.06     93.25 o

-1   5 -45      251.26      310.79     27.12 o

-3   6 -45     3678.51     3852.46     84.15 o

-5   7 -45      986.58     1140.53     48.60 o

-2   7 -45     4233.61     4529.82    103.18 o

-1   1 -44     5476.09     5339.40    163.82 o

0   2 -44    24380.77    23239.51    495.86 o

-2   3 -44     4480.50     4510.08     89.92 o

-4   4 -44     8630.32     8690.10    192.44 o

-1   4 -44     7353.07     7176.82    126.04 o

-3   5 -44    16289.06    15501.72    231.66 o

0   5 -44     9893.20    10520.56    259.88 o

-5   6 -44      502.99      526.34     30.99 o

-2   6 -44     4291.15     4256.71     89.36 o

-4   7 -44     2077.60     2191.19     60.65 o

-1   7 -44     1772.28     2011.41     61.59 o

-1   3 -43      105.06      146.53     20.98 o

-3   4 -43      858.31      847.63     32.81 o

-2   5 -43      200.98      293.63     24.77 o

-4   6 -43       35.04       62.37     15.88 o

-1   6 -43     1143.46     1151.13     45.31 o

-6   7 -43     3560.27     3578.05     89.67 o

-3   7 -43      586.98      622.57     36.12 o

-5   8 -43      175.54      287.27     30.24 o

0   0 -42    22027.16    20507.84    762.54 o

-1   2 -42     1788.12     1830.73     50.31 o

-3   3 -42    24912.71    22918.30    422.02 o

0   3 -42     2066.63     2075.13    137.02 o

-2   4 -42     9658.61     9144.24    148.55 o

-4   5 -42     2469.14     2323.09     55.46 o

-1   5 -42     9352.80     9234.05    151.80 o

-6   6 -42    10006.10     9879.41    251.13 o

-3   6 -42      572.60      522.61     27.95 o

0   6 -42     1040.01     1094.15     68.97 o

-5   7 -42     5956.81     5938.20    122.30 o

-2   7 -42     5464.28     5580.24    117.37 o

-4   8 -42     2079.70     2116.59     59.16 o

-2   3 -41     3253.81     3090.94     63.56 o

-1   4 -41     1338.84     1272.84     42.16 o

-3   5 -41      450.58      467.56     26.31 o

-5   6 -41    10693.84    10474.95    168.31 o

-2   6 -41      784.70      845.35     35.48 o

-4   7 -41     3318.79     3367.66     76.24 o

-1   7 -41     1945.62     2134.78     62.14 o

-6   8 -41      536.61      570.56     36.62 o

-3   8 -41     1100.95     1138.67     53.08 o

0   1 -40    14541.08    13421.88    369.36 o

-2   2 -40   146951.81   148150.95   2452.56 o

-1   3 -40     4694.43     4574.91     87.49 o

-3   4 -40       77.63      116.38     17.25 o

0   4 -40    77182.90    78299.13   1520.40 o

-5   5 -40     3214.51     3364.33     97.16 o

-2   5 -40     3348.95     3232.36     66.01 o

-4   6 -40    49538.12    50284.57    615.39 o

-1   6 -40      477.12      533.38     32.61 o

-6   7 -40      461.79      541.62     36.04 o

-3   7 -40     6911.81     6767.94    120.60 o

0   7 -40     6432.97     6339.84    177.11 o

-8   8 -40     9104.10     9768.11    254.04 o

-5   8 -40     1979.82     2148.90     60.50 o

-2   8 -40    18599.85    19505.59    336.59 o

-4   9 -40     4809.13     5106.33    112.66 o

-1   2 -39     1497.87     1360.61     38.21 o

-2   4 -39      572.33      556.48     26.52 o

-4   5 -39     1082.77     1109.08     36.41 o

-1   5 -39     4497.87     4453.26     87.49 o

-3   6 -39     5325.41     5288.89     92.08 o

-5   7 -39      911.08      946.03     42.43 o

-2   7 -39      931.26      897.21     36.32 o

-7   8 -39      608.67      607.67     38.01 o

-4   8 -39      219.41      238.97     22.83 o

-1   8 -39    17182.23    18301.49    361.11 o

-6   9 -39      869.69      960.88     46.14 o

-3   9 -39    13541.85    14357.58    354.10 o

-1   1 -38    10330.42     9312.67    190.59 o

0   2 -38    12189.29    11396.54    227.31 o

-2   3 -38    27649.76    26024.40    330.09 o

-4   4 -38     9780.92     8752.01    186.46 o

-1   4 -38     3354.73     3423.46     71.73 o

-3   5 -38    25495.46    25247.71    323.68 o

0   5 -38    23352.82    23330.33    493.64 o

-5   6 -38    22200.65    21519.20    303.19 o

-2   6 -38     8830.77     8448.69    129.70 o

-7   7 -38    51922.94    53714.58   1078.97 o

-4   7 -38    13096.30    13251.90    189.66 o

-1   7 -38      438.07      509.94     28.31 o

-6   8 -38     5739.35     5395.80    114.06 o

-3   8 -38     5353.41     5475.11    105.15 o

0   8 -38    29047.92    32267.91    853.23 o

-8   9 -38     3795.19     3718.08     93.15 o

-5   9 -38    11956.42    12343.41    213.99 o

-2   9 -38    16046.26    17134.94    403.78 o

-1   3 -37      621.42      622.14     26.12 o

-3   4 -37        8.80       21.61     12.53 o

-2   5 -37     4521.78     4358.45     78.29 o

-4   6 -37     3116.86     3000.05     62.50 o

-1   6 -37     1993.85     2009.90     49.98 o

-6   7 -37      892.25      942.32     48.44 o

-3   7 -37     1150.76     1173.14     38.63 o

-5   8 -37      886.62      959.71     39.74 o

-2   8 -37      274.97      375.32     29.13 o

-7   9 -37     1035.53     1078.76     47.28 o

-4   9 -37     1179.17     1348.33     65.85 o

-1   9 -37      657.97      809.78     42.92 o

-6  10 -37     7528.73     7836.18    153.66 o

-3  10 -37     3067.29     3099.39     90.53 o

0   0 -36     7997.31     7675.78    257.14 o

-1   2 -36      658.88      635.84     25.72 o

-3   3 -36     2096.62     2117.35     68.20 o

0   3 -36    25445.32    24433.22    439.65 o

-2   4 -36    14748.18    14019.35    190.49 o

-4   5 -36    28619.42    27781.88    351.56 o

-1   5 -36    19072.82    19780.18    244.98 o

-6   6 -36    21237.68    20233.89    440.87 o

-3   6 -36     5308.40     5260.74    103.93 o

0   6 -36     9988.15    10446.33    259.93 o

-5   7 -36    28314.77    29441.10    401.06 o

-2   7 -36    70935.51    73914.63    839.58 o

-7   8 -36     1070.27     1169.76     48.51 o

-4   8 -36    15307.13    15819.92    220.08 o

-1   8 -36     6763.82     7467.27    157.32 o

-9   9 -36    23665.07    24721.66    565.82 o

-6   9 -36    17359.62    17205.38    304.31 o

-3   9 -36    10209.80    10728.64    199.71 o

0   9 -36    49913.78    56992.14   1446.68 o

-5  10 -36    15712.65    16308.02    269.54 o

-2   3 -35     7698.52     6982.32    106.59 o

-1   4 -35     1318.17     1246.87     35.70 o

-3   5 -35       72.78      100.72     15.50 o

-5   6 -35     6298.28     6125.92    100.05 o

-2   6 -35      973.44     1005.20     31.55 o

-4   7 -35     8626.79     8596.53    138.79 o

-1   7 -35      334.63      404.96     28.22 o

-6   8 -35      387.78      442.21     32.94 o

-3   8 -35     2031.69     2187.54     65.94 o

-8   9 -35    11315.60    11639.77    202.91 o

-5   9 -35      202.68      228.53     27.60 o

-2   9 -35     1280.67     1386.80     51.02 o

-7  10 -35     7388.95     7549.89    162.55 o

-4  10 -35     5381.92     5657.96    152.58 o

0   1 -34    26029.22    24787.56    411.13 o

-2   2 -34    67239.94    59557.11   1005.11 o

-1   3 -34     4680.64     4505.70     76.22 o

-3   4 -34     4607.30     4448.39     76.99 o

0   4 -34    10491.89     9636.31    176.52 o

-5   5 -34    31547.52    30891.21    546.38 o

-2   5 -34     5082.69     5196.09     81.68 o

-4   6 -34      942.52      876.04     31.02 o

-1   6 -34     4095.71     4158.26     67.80 o

-6   7 -34     6863.38     6433.68    124.43 o

-3   7 -34    16142.42    15934.30    233.50 o

0   7 -34    12646.70    13794.30    274.85 o

-8   8 -34     3395.68     3559.31    154.60 o

-5   8 -34    11570.51    11157.26    189.61 o

-2   8 -34     1130.19     1199.13     39.03 o

-7   9 -34    15251.45    15443.30    252.07 o

-4   9 -34     3441.99     3598.23     74.00 o

-1   9 -34      597.74      875.73     84.80 o

-9  10 -34    11814.23    12606.63    241.41 o

-6  10 -34     5641.72     5838.90    153.56 o

-3  10 -34    19185.02    19807.47    294.17 o

-5  11 -34     2555.73     2726.11     77.81 o

-1   2 -33     4949.66     4325.35     72.65 o

-2   4 -33      186.29      189.29     16.67 o

-4   5 -33      242.19      229.01     18.69 o

-1   5 -33       63.50       79.65     12.55 o

-3   6 -33       48.40       59.91     13.07 o

-5   7 -33       97.56      100.83     17.51 o

-2   7 -33     1034.86     1135.65     32.04 o

-7   8 -33     3774.46     3720.16     87.10 o

-4   8 -33     1878.88     1859.88     45.15 o

-1   8 -33      632.15      686.96     38.33 o

-6   9 -33     4539.18     4676.34    112.57 o

-3   9 -33      233.77      337.61     38.60 o

-8  10 -33     3268.44     3371.16     95.03 o

-5  10 -33      858.59     1005.11     40.98 o

-2  10 -33     2359.03     2569.12     72.13 o

-7  11 -33      466.16      439.70     36.23 o

-4  11 -33     1744.71     1901.64     64.14 o

-1   1 -32    10731.37    10133.99    174.99 o

0   2 -32    13740.68    12826.53    216.71 o

-2   3 -32      751.26      714.15     28.03 o

-4   4 -32    13586.09    12884.89    247.75 o

-1   4 -32     1137.98     1224.30     45.21 o

-3   5 -32     9534.32     9415.51    135.16 o

0   5 -32     5043.37     5345.22    131.37 o

-5   6 -32     6054.22     5825.57     96.56 o

-2   6 -32     7348.44     7649.97    108.44 o

-7   7 -32       69.15      129.40     43.67 o

-4   7 -32     4835.71     4422.51     84.91 o

-1   7 -32     7640.35     7880.92    135.28 o

-6   8 -32     9898.51     9699.44    169.19 o

-3   8 -32     9659.14     9903.18    151.14 o

0   8 -32     1902.40     2127.12     89.45 o

-8   9 -32     4929.26     4672.40    102.88 o

-5   9 -32     5359.52     5453.21    194.24 o

-2   9 -32      773.19      748.81     33.98 o

-7  10 -32     5563.85     5624.17    129.55 o

-4  10 -32       35.51       76.04     19.76 o

-1  10 -32     1573.80     1754.80     73.25 o

-6  11 -32     2568.84     2628.24     90.41 o

-3  11 -32     5578.37     5951.97    117.32 o

-1   3 -31     5551.87     5026.96     71.58 o

-3   4 -31     2785.70     2605.43     52.32 o

-2   5 -31     7329.38     7102.57    101.25 o

-4   6 -31     2672.65     2514.78     52.73 o

-1   6 -31     2572.00     2536.29     48.21 o

-6   7 -31     4029.37     3999.82     87.53 o

-3   7 -31     4536.19     4546.34     71.70 o

-5   8 -31     4422.39     4372.91     86.31 o

-2   8 -31      504.98      541.71     27.39 o

-7   9 -31       44.35       20.14     18.16 o

-4   9 -31      968.38      985.84     35.75 o

-1   9 -31     4274.14     4499.37     99.84 o

-9  10 -31    10836.15    10634.33    208.48 o

-6  10 -31     1432.50     1531.55     53.62 o

-3  10 -31     3330.96     3582.43     80.90 o

-8  11 -31     4325.63     4464.32    113.82 o

-5  11 -31     6006.69     6239.00    131.32 o

0   0 -30   339695.69   334112.50  13889.72 o

-1   2 -30     8560.72     7942.73    117.67 o

-3   3 -30    45267.98    40764.48   2373.39 o

0   3 -30   117540.64   116089.16   1585.63 o

-2   4 -30   206626.73   209912.11   2454.60 o

-4   5 -30    23008.98    22092.37    280.85 o

-1   5 -30     9712.00     9865.13    125.53 o

-6   6 -30    50318.09    50190.96    995.89 o

-3   6 -30     4510.52     4555.00     73.04 o

0   6 -30    45081.06    48100.43    743.92 o

-5   7 -30     9154.28     9189.72    135.68 o

-2   7 -30    21330.24    21386.59    249.33 o

-7   8 -30      222.67      205.87     24.87 o

-4   8 -30    22828.56    23549.79    289.60 o

-1   8 -30     1801.63     1869.16     51.98 o

-9   9 -30    11193.98    11003.06    271.16 o

-6   9 -30     4144.86     4023.91     90.56 o

-3   9 -30     1902.17     1882.44     48.82 o

0   9 -30     9101.72     9572.09    383.93 o

-8  10 -30     2548.19     2684.77     82.06 o

-5  10 -30    21469.66    21919.68    317.60 o

-2  10 -30     1436.09     1744.53     57.21 o

-7  11 -30     9294.54     9506.71    175.03 o

-4  11 -30    25200.71    25716.88    402.80 o

-2   3 -29     3811.81     3524.87     61.37 o

-1   4 -29    21612.16    21209.23    241.33 o

-3   5 -29    12609.08    12482.55    215.64 o

-5   6 -29     5161.84     4718.89     85.77 o

-2   6 -29     1791.25     1795.83     38.01 o

-4   7 -29      324.09      369.21     22.13 o

-1   7 -29    26854.33    28994.87    329.02 o

-6   8 -29      281.16      316.52     24.84 o

-3   8 -29     8965.09     9147.35    141.93 o

-8   9 -29     2478.60     2373.35     66.45 o

-5   9 -29     8006.74     7968.17    146.52 o

-2   9 -29     1530.09     1554.89     47.93 o

-7  10 -29     2387.48     2457.07     68.69 o

-4  10 -29     6051.23     6387.84    129.47 o

-1  10 -29    29510.29    31930.25    532.59 o

-9  11 -29      326.02      395.30     38.41 o

-6  11 -29     4621.60     4872.06    117.18 o

-3  11 -29    22686.83    23531.81    342.19 o

-5  12 -29    12415.95    12963.93    229.30 o

0   1 -28    58365.61    54080.20    747.87 o

-2   2 -28    25145.01    23233.97    471.45 o

-1   3 -28     7762.32     7506.71    119.50 o

-3   4 -28    13700.67    13213.65    238.58 o

0   4 -28    42767.62    42656.70    599.87 o

-5   5 -28    49136.22    49666.50    844.05 o

-2   5 -28    79958.61    80863.98    863.04 o

-4   6 -28    13388.79    13131.67    277.86 o

-1   6 -28     2620.60     2514.54     46.50 o

-6   7 -28    29271.80    28739.53    390.14 o

-3   7 -28     2842.28     3090.74     53.86 o

0   7 -28    35720.46    38218.41    676.19 o

-8   8 -28     1109.68     1143.62     64.53 o

-5   8 -28    25938.51    26301.36    335.89 o

-2   8 -28    13325.71    14085.50    196.60 o

-7   9 -28    22328.93    21965.56    311.31 o

-4   9 -28    26471.71    27259.31    380.42 o

-1   9 -28     2188.39     2143.87     61.87 o

-9  10 -28    10056.43    10205.70    199.61 o

-6  10 -28      252.36      309.56     28.42 o

-3  10 -28    18601.44    19220.33    283.13 o

0  10 -28    33811.50    37748.85   1489.17 o

-8  11 -28       53.35      137.34     24.20 o

-5  11 -28     1220.25     1236.52     50.10 o

-2  11 -28     9479.05     9682.24    305.26 o

-7  12 -28    16360.78    16490.95    278.19 o

-4  12 -28    17279.76    17965.36    299.31 o

-1   2 -27     5799.53     5370.89     71.54 o

-2   4 -27     1629.42     1481.16     41.29 o

-4   5 -27     2508.06     2396.66     50.75 o

-1   5 -27     2312.50     2253.57     39.72 o

-3   6 -27     1044.09     1009.31     29.04 o

-5   7 -27     4820.26     4696.45     80.33 o

-2   7 -27     1723.88     1741.50     50.57 o

-7   8 -27     6103.13     5940.11    106.04 o

-4   8 -27     2440.65     2405.75     61.31 o

-1   8 -27     1062.53     1169.07     36.88 o

-6   9 -27     1623.92     1596.44     75.54 o

-3   9 -27      571.48      590.94     28.08 o

-8  10 -27     5256.03     5173.85    110.01 o

-5  10 -27      910.19     1009.99     40.22 o

-2  10 -27     2666.98     2811.95     68.98 o

-10  11 -27     6921.88     7104.16    238.43 o

-7  11 -27     2979.30     2973.10     78.07 o

-4  11 -27      191.15      245.28     29.10 o

-1  11 -27      115.17      220.75     26.21 o

-6  12 -27     3254.38     3368.05     91.21 o

-1   1 -26     2518.17     2231.61     46.59 o

0   2 -26    10775.91     9999.27    155.16 o

-2   3 -26    16909.11    16674.56    189.80 o

-4   4 -26    20919.30    17909.63   1439.51 o

-1   4 -26     8786.79     8741.46    138.24 o

-3   5 -26   119870.51   124510.55   1378.88 o

0   5 -26   151909.61   152665.47   3719.33 o

-5   6 -26     2533.49     2445.02     47.01 o

-2   6 -26     4277.20     4606.80     76.05 o

-7   7 -26    53275.83    53833.10    933.16 o

-4   7 -26   104597.27   107344.74   1477.38 o

-1   7 -26    53977.68    56747.29    586.76 o

-6   8 -26    23405.68    23184.43    321.57 o

-3   8 -26     5693.54     5653.70    125.16 o

0   8 -26      557.56      654.62     40.04 o

-8   9 -26     2042.59     2003.20     54.49 o

-5   9 -26    28297.44    29082.59    431.11 o

-2   9 -26    39529.05    41283.22    556.15 o

-10  10 -26    33890.95    33487.60    862.86 o

-7  10 -26     7135.14     7047.30    135.23 o

-4  10 -26     3066.59     3184.69     72.73 o

-1  10 -26     7961.66     8230.39    171.36 o

-9  11 -26    23715.43    24441.80    378.73 o

-6  11 -26     9389.12     9085.76    169.15 o

-3  11 -26     1682.63     1898.30     56.06 o

-8  12 -26    15002.45    14867.35    273.59 o

-5  12 -26    12592.49    13012.85    228.58 o

-1   3 -25     1343.06     1201.31     24.45 o

-3   4 -25    14772.52    14620.33    258.23 o

-2   5 -25     6197.61     6154.99     81.96 o

-4   6 -25     1404.54     1358.68     57.21 o

-1   6 -25     3562.21     3506.15     53.55 o

-6   7 -25    16454.60    16091.40    216.00 o

-3   7 -25     3692.05     3464.21     63.19 o

-5   8 -25     4309.90     4364.33     76.45 o

-2   8 -25     1274.12     1351.83     39.80 o

-7   9 -25      873.73      903.68     35.87 o

-4   9 -25    11140.54    11576.21    180.05 o

-1   9 -25     1107.86     1168.28     44.47 o

-9  10 -25    17699.72    17477.37    280.46 o

-6  10 -25     1051.24     1089.74     43.61 o

-3  10 -25      416.70      460.37     28.35 o

-8  11 -25    14380.35    14372.38    239.84 o

-5  11 -25      505.02      458.68     33.94 o

-2  11 -25      123.30      174.40     21.64 o

-7  12 -25     5442.15     5355.54    118.39 o

-4  12 -25     2728.30     2943.42     86.79 o

0   0 -24    20353.11    20604.87    428.73 o

-1   2 -24    13185.09    12056.19    127.59 o

-3   3 -24    48190.63    46922.25    812.95 o

0   3 -24     6351.90     6173.12    115.66 o

-2   4 -24    19665.43    18608.50    210.03 o

-4   5 -24     2115.17     1966.01     76.48 o

-1   5 -24    37026.76    37376.96    408.57 o

-6   6 -24     6542.61     6002.69    133.85 o

-3   6 -24     6817.47     6380.58    119.27 o

0   6 -24     3256.10     3126.24     67.91 o

-5   7 -24    70153.89    69320.84    827.57 o

-2   7 -24     1563.30     1567.89     42.06 o

-7   8 -24     1698.84     1777.95     65.73 o

-4   8 -24    22444.66    22504.72    288.86 o

-1   8 -24     3053.76     2748.42     54.30 o

-9   9 -24    33492.70    33582.34    606.44 o

-6   9 -24     1593.27     1499.08     48.99 o

-3   9 -24    16809.81    16517.97    211.72 o

0   9 -24      352.41      426.17     42.77 o

-8  10 -24     5857.24     6006.40    109.32 o

-5  10 -24    13861.22    13934.80    212.90 o

-2  10 -24     9909.58    10245.05    156.29 o

-10  11 -24      466.72      612.87     44.87 o

-7  11 -24     5203.81     4915.61    120.51 o

-4  11 -24     4713.10     4544.33    103.30 o

-1  11 -24     2566.82     2533.15     73.61 o

-9  12 -24     8405.51     8625.79    148.85 o

-6  12 -24     6675.91     6952.52    141.78 o

-3  12 -24     3395.14     3487.74     99.24 o

-2   3 -23      421.45      442.01     16.40 o

-1   4 -23     3002.16     3020.69     48.25 o

-3   5 -23     8179.69     7817.44    107.41 o

-5   6 -23    14187.34    13940.36    165.09 o

-2   6 -23      896.46      947.00     24.52 o

-4   7 -23     4580.19     4430.40    104.62 o

-1   7 -23     1385.70     1399.79     31.32 o

-6   8 -23     1652.20     1633.84     42.84 o

-3   8 -23     6004.31     5823.91    102.52 o

-8   9 -23     2919.18     2919.29     57.44 o

-5   9 -23     2712.26     2695.94     67.41 o

-2   9 -23     3551.81     3450.24     74.26 o

-7  10 -23      446.35      494.35     28.58 o

-4  10 -23     3012.29     3020.05     69.46 o

-1  10 -23     2890.04     3149.61     96.36 o

-9  11 -23      458.64      546.25     45.81 o

-6  11 -23     2800.22     2930.79     70.94 o

-3  11 -23     4148.71     4365.45     85.14 o

-8  12 -23     1127.07     1074.09     42.40 o

-5  12 -23     1876.57     1983.54     64.76 o

-2  12 -23       80.82      137.59     24.33 o

-7  13 -23     4819.57     4823.72    102.84 o

0   1 -22     6553.68     6134.86    150.88 o

-2   2 -22    31839.21    32471.12    500.56 o

-1   3 -22    38666.43    40374.70    412.78 o

-3   4 -22    22963.75    23019.43    359.63 o

0   4 -22    17130.46    16755.05    247.81 o

-5   5 -22     4846.93     5025.98    143.94 o

-2   5 -22    18830.03    18232.80    257.71 o

-4   6 -22     4763.15     4565.55     88.86 o

-1   6 -22     7487.00     7822.30    110.12 o

-6   7 -22     2061.11     1924.67     44.57 o

-3   7 -22      668.22      728.04     24.51 o

0   7 -22    55806.06    58122.80   1000.06 o

-8   8 -22    20536.07    20168.59    377.83 o

-5   8 -22     2539.86     2778.43     64.81 o

-2   8 -22     2219.90     2249.68     46.61 o

-7   9 -22     3167.75     3174.16     59.53 o

-4   9 -22     5835.55     5426.65     91.74 o

-1   9 -22     4159.32     4037.26     81.94 o

-9  10 -22     7273.84     7216.04    127.63 o

-6  10 -22     7838.97     7726.24    129.23 o

-3  10 -22     1739.46     1780.95     47.71 o

0  10 -22     6252.50     6561.45    186.67 o

-11  11 -22     4773.32     4605.01    150.29 o

-8  11 -22     1321.37     1374.47     45.80 o

-5  11 -22      776.43      936.21     39.21 o

-2  11 -22     8149.57     8572.71    148.30 o

-10  12 -22    16845.77    16913.53    278.62 o

-7  12 -22     1141.72     1175.39     45.00 o

-4  12 -22      565.18      592.19     53.66 o

-6  13 -22     4086.00     4155.79     93.28 o

-1   2 -21     3104.19     2978.39     52.78 o

-2   4 -21     2217.26     2139.44     33.69 o

-4   5 -21    19116.11    19318.95    218.40 o

-1   5 -21     7005.50     7003.31     85.98 o

-3   6 -21    12627.75    12389.36    212.04 o

-5   7 -21     4672.74     4348.65     94.27 o

-2   7 -21     2018.12     2060.46     39.55 o

-7   8 -21    22717.56    22850.14    275.82 o

-4   8 -21     4268.89     4108.70     66.96 o

-1   8 -21       59.72      109.42     19.75 o

-6   9 -21    17179.04    17067.80    228.09 o

-3   9 -21       22.85       61.00     14.05 o

-8  10 -21      355.00      381.56     24.28 o

-5  10 -21     4403.16     4156.11     78.29 o

-2  10 -21      261.74      324.51     24.50 o

-10  11 -21    12462.67    12276.18    196.31 o

-7  11 -21     2362.76     2427.74     61.34 o

-4  11 -21     1654.20     1619.54     50.82 o

-1  11 -21     1632.03     1821.46     57.31 o

-9  12 -21     7723.86     7642.58    135.27 o

-6  12 -21     7290.71     7247.18    131.76 o

-3  12 -21      886.65      991.25     41.06 o

-8  13 -21     1636.41     1802.02     57.69 o

-5  13 -21     8120.44     8481.10    151.93 o

-1   1 -20    89571.66    90903.01   1146.59 o

-2   3 -20     8599.64     8449.22    120.45 o

-4   4 -20   224578.08   231315.86   3424.04 o

-1   4 -20      866.73      944.09     27.18 o

-3   5 -20    64938.62    67636.95    688.38 o

0   5 -20    11673.04    11984.70    230.58 o

-5   6 -20    16416.05    16634.19    181.12 o

-2   6 -20   223388.61   232485.06   2934.53 o

-7   7 -20    10104.22    10019.69    176.30 o

-4   7 -20    16128.29    16533.56    181.96 o

-1   7 -20     1160.53     1072.71     29.44 o

-6   8 -20    69893.18    70546.25    794.69 o

-3   8 -20    27920.07    28418.24    336.09 o

0   8 -20     3937.78     4172.43    106.40 o

-8   9 -20     4245.27     4172.42     78.26 o

-5   9 -20    15829.06    15970.05    214.73 o

-2   9 -20     9982.25    10114.54    148.94 o

-10  10 -20     7906.22     7888.15    210.80 o

-7  10 -20    23426.45    23321.90    303.73 o

-4  10 -20    13411.25    13434.65    177.65 o

-1  10 -20    19706.77    20297.96    293.75 o

-9  11 -20     6815.17     6373.98    108.44 o

-6  11 -20     2887.93     2692.22     70.93 o

-3  11 -20     5728.85     5804.65    102.43 o

0  11 -20    13222.48    13526.26    286.89 o

-11  12 -20     6582.87     6788.65    139.60 o

-8  12 -20     1619.25     1732.47     52.33 o

-5  12 -20    43323.89    43670.04    588.21 o

-2  12 -20     1296.79     1322.29     52.26 o

-7  13 -20     2417.14     2324.00     65.95 o

-4  13 -20     1085.03     1025.15     48.68 o

-1   3 -19    16490.43    16734.24    198.14 o

-3   4 -19     4548.82     4520.63     57.37 o

-2   5 -19     9973.37    10084.99    132.27 o

-4   6 -19     3261.42     3286.81     45.22 o

-1   6 -19    34409.42    35607.83    550.36 o

-6   7 -19     9414.98     9042.83    113.09 o

-3   7 -19    13103.34    13652.49    145.74 o

-5   8 -19     9334.78     8961.37    120.42 o

-2   8 -19      166.75      193.55     18.00 o

-7   9 -19     1521.24     1446.92     39.92 o

-4   9 -19      420.31      465.18     21.33 o

-1   9 -19    15650.39    16508.59    241.34 o

-9  10 -19     1020.46     1011.86     35.37 o

-6  10 -19     4420.66     4197.37     77.45 o

-3  10 -19    31367.56    32451.34    387.48 o

-8  11 -19      919.95      901.17     34.33 o

-5  11 -19    18208.27    18445.77    269.68 o

-2  11 -19     2973.02     3064.69     72.69 o

-10  12 -19      726.07      776.95     37.57 o

-7  12 -19     2551.78     2397.85     68.42 o

-4  12 -19     3685.40     3758.27     78.58 o

-1  12 -19    19018.63    19875.19    281.34 o

-9  13 -19      779.53      815.90     41.77 o

-6  13 -19     8674.98     8952.28    157.16 o

0   0 -18   108964.61   116145.74   2704.71 o

-1   2 -18    23469.98    24677.64    244.70 o

-3   3 -18    55617.92    57680.61   1242.92 o

0   3 -18   102695.70   108394.63   1472.98 o

-2   4 -18     9610.66     9933.12    111.09 o

-4   5 -18    28150.90    29143.70    291.59 o

-1   5 -18      148.28      207.71     13.74 o

-6   6 -18     6959.56     6722.07    123.74 o

-3   6 -18     7179.11     7174.15     83.70 o

0   6 -18    56169.34    55404.12   1290.65 o

-5   7 -18    94071.01    97616.13   1027.95 o

-2   7 -18    18423.46    18869.09    216.25 o

-7   8 -18    43522.62    43989.54    504.85 o

-4   8 -18    10208.84    10167.56    120.08 o

-1   8 -18     9197.92     9342.57    128.04 o

-9   9 -18    31221.21    31183.76    562.25 o

-6   9 -18     9268.98     9013.92    132.39 o

-3   9 -18     5487.99     5557.02     81.62 o

0   9 -18    13902.35    14537.71    446.03 o

-8  10 -18      523.45      503.05     26.67 o

-5  10 -18    22546.10    22499.93    277.91 o

-2  10 -18    48112.71    50437.16    589.44 o

-10  11 -18     1557.43     1605.01     50.50 o

-7  11 -18     3796.78     3754.23     74.12 o

-4  11 -18    10417.50    10390.93    156.75 o

-1  11 -18     4466.32     4552.42     95.56 o

-9  12 -18     5523.16     5384.54     98.19 o

-6  12 -18    10380.69    10147.67    168.09 o

-3  12 -18    24252.88    25041.29    333.25 o

-8  13 -18     9225.38     9067.74    168.89 o

-5  13 -18     1078.47     1092.85     45.15 o

-2   3 -17       15.00       32.44      5.91 o

-1   4 -17     1922.52     1769.16     29.74 o

-3   5 -17     1637.92     1690.38     28.78 o

-5   6 -17     2057.63     2071.66     32.53 o

-2   6 -17     3280.68     3224.71     51.40 o

-4   7 -17     2062.05     2014.24     51.14 o

-1   7 -17     7601.59     6999.31     87.06 o

-6   8 -17     8456.52     8374.56    114.59 o

-3   8 -17      341.41      377.33     17.04 o

-8   9 -17    14368.28    13999.18    180.51 o

-5   9 -17     9681.10     9302.58    126.94 o

-2   9 -17     1538.76     1580.88     45.78 o

-7  10 -17     7191.21     7055.33    112.18 o

-4  10 -17     8873.69     8728.57    124.21 o

-1  10 -17     1988.81     1966.72     50.45 o

-9  11 -17     2789.75     2772.17     62.08 o

-6  11 -17     1291.50     1363.07     44.25 o

-3  11 -17      236.28      329.13     22.81 o

-11  12 -17    13401.66    13524.55    234.61 o

-8  12 -17     8997.82     8825.23    139.05 o

-5  12 -17     7305.99     7297.88    131.11 o

-2  12 -17     6494.03     6779.74    136.59 o

-10  13 -17     8444.64     8575.28    140.29 o

-7  13 -17     3454.59     3344.72     80.58 o

-4  13 -17     1174.52     1244.32     44.18 o

0   1 -16    97490.28   100461.48   1478.24 o

-2   2 -16    23556.71    27454.20    705.98 o

-1   3 -16     5036.10     4792.73     59.90 o

-3   4 -16    26381.97    26797.19    371.25 o

0   4 -16   114168.97   122312.27   1546.29 o

-5   5 -16    21047.91    21132.16    299.53 o

-2   5 -16   122529.55   123928.48   1179.19 o

-4   6 -16    22493.99    22334.32    206.26 o

-1   6 -16    24442.87    26327.52    256.24 o

-6   7 -16    27054.74    27160.23    314.35 o

-3   7 -16    46366.55    48821.49    476.90 o

0   7 -16   242963.44   242487.83   5488.72 o

-8   8 -16   148875.17   143640.20   2216.53 o

-5   8 -16     7702.11     7444.52     92.32 o

-2   8 -16    16877.19    16991.98    189.86 o

-7   9 -16    19179.29    19988.00    260.87 o

-4   9 -16    74796.38    75410.30    770.90 o

-1   9 -16     7104.40     7387.18    114.85 o

-9  10 -16      583.12      614.58     28.57 o

-6  10 -16    26862.08    26243.62    335.33 o

-3  10 -16     8553.22     8405.32    114.74 o

0  10 -16     2688.17     2746.48    103.87 o

-11  11 -16    23192.17    23264.89    517.35 o

-8  11 -16    12356.33    11958.67    172.89 o

-5  11 -16     1300.89     1475.57     40.88 o

-2  11 -16    31850.32    32548.82    392.64 o

-10  12 -16    27730.26    27789.77    363.14 o

-7  12 -16     5458.25     5393.22    104.22 o

-4  12 -16    19697.36    19838.57    272.09 o

-1  12 -16     2888.25     2877.35     78.38 o

-9  13 -16     2205.32     2176.76     61.30 o

-6  13 -16    11153.38    11597.36    189.30 o

-3  13 -16     1142.11     1270.29     54.29 o

-1   2 -15    21341.78    23037.43    247.40 o

-2   4 -15     1265.29     1319.67     23.48 o

-4   5 -15    11111.49    11654.94    124.33 o

-1   5 -15    12358.70    13133.78    132.81 o

-3   6 -15     1047.88     1011.80     21.01 o

-5   7 -15     1055.49     1045.82     22.95 o

-2   7 -15      109.65      169.77     10.39 o

-7   8 -15    17592.94    16996.00    196.08 o

-4   8 -15     4689.33     4663.42     64.15 o

-1   8 -15      567.48      508.10     19.82 o

-6   9 -15     7773.10     7749.92    116.51 o

-3   9 -15     8293.23     8018.23    102.34 o

-8  10 -15     2830.24     2712.49     58.17 o

-5  10 -15     2305.72     2321.17     49.01 o

-2  10 -15     1329.75     1327.65     35.47 o

-10  11 -15    10040.44     9974.65    162.74 o

-7  11 -15      623.49      674.98     29.51 o

-4  11 -15     3805.27     3752.90     65.52 o

-1  11 -15     7994.09     7975.90    140.94 o

-9  12 -15     9695.44     9545.54    148.13 o

-6  12 -15     6766.44     6717.94    114.69 o

-3  12 -15      371.58      483.36     28.99 o

-8  13 -15    10228.49    10555.53    174.66 o

-5  13 -15       95.74      152.28     21.41 o

-1   1 -14    42364.89    50108.67    633.55 o

0   2 -14    13440.89    13722.19    197.69 o

-2   3 -14    22069.12    24112.16    359.90 o

-4   4 -14     8325.06     8451.51    197.29 o

-1   4 -14     1552.19     1631.17     32.76 o

-3   5 -14    40973.83    43056.30    417.23 o

0   5 -14     3491.00     3051.78     67.79 o

-5   6 -14     4896.66     4965.83     56.98 o

-2   6 -14     1364.55     1312.28     34.90 o

-7   7 -14    24322.64    23827.07    373.84 o

-4   7 -14    34193.82    34320.85    339.63 o

-1   7 -14     6182.07     6181.11     72.60 o

-6   8 -14     6218.49     6293.24     90.53 o

-3   8 -14    35443.11    35666.15    358.03 o

0   8 -14     5031.95     4499.71     97.10 o

-8   9 -14     7160.48     6715.40     98.57 o

-5   9 -14    19183.66    18596.18    240.88 o

-2   9 -14     7664.29     7150.29     94.13 o

-10  10 -14     2076.83     2090.53     86.73 o

-7  10 -14    11991.44    12053.38    170.15 o

-4  10 -14    14760.02    14513.85    176.29 o

-1  10 -14      724.52      728.09     44.10 o

-9  11 -14    18167.30    18056.62    244.93 o

-6  11 -14     1694.33     1659.99     48.49 o

-3  11 -14     4382.48     4282.59     72.24 o

0  11 -14    13046.04    13311.89    281.40 o

-11  12 -14    13369.27    13269.83    229.81 o

-8  12 -14     6432.50     6534.65    110.73 o

-5  12 -14     6440.38     6400.30    118.06 o

-2  12 -14     5093.66     5212.65     98.05 o

-10  13 -14      674.73      803.50     35.44 o

-7  13 -14     3935.68     3734.45     79.25 o

-4  13 -14     3227.21     3488.59     83.20 o

-1   3 -13    11000.27    12362.84    131.82 o

-3   4 -13     1187.73     1152.32     21.71 o

-2   5 -13     4149.02     4657.25     55.28 o

-4   6 -13       88.64      121.09      9.44 o

-1   6 -13      326.04      338.23     12.62 o

-6   7 -13     3131.02     3134.06     64.51 o

-3   7 -13     1127.33      983.80     20.57 o

-5   8 -13    10835.56    10772.67    132.94 o

-2   8 -13     5032.88     4951.58     62.65 o

-7   9 -13     3392.62     3122.62     67.62 o

-4   9 -13     1458.06     1407.41     30.29 o

-1   9 -13     1695.07     1676.62     36.06 o

-9  10 -13     2050.60     1982.46     58.80 o

-6  10 -13     5760.53     5437.94    106.52 o

-3  10 -13     1260.55     1279.74     32.00 o

-8  11 -13     2259.11     2408.83     52.57 o

-5  11 -13     1317.43     1235.91     36.86 o

-2  11 -13     2864.83     2856.28     60.02 o

-10  12 -13     1163.18     1220.13     41.18 o

-7  12 -13     3031.14     2968.87     70.18 o

-4  12 -13     2683.17     2594.87     62.15 o

-1  12 -13    18250.81    19144.52    271.21 o

-9  13 -13     1354.72     1329.48     47.12 o

-6  13 -13     7675.80     7602.22    128.19 o

-3  13 -13    11688.59    11928.44    214.07 o

-8  14 -13     3948.25     3830.48     89.74 o

0   0 -12    20235.50    21680.59    727.96 o

-1   2 -12    19388.65    20860.29    217.42 o

-3   3 -12    60283.57    62632.75    936.81 o

0   3 -12   181761.13   201792.50   2537.50 o

-2   4 -12    65539.91    71592.37    684.07 o

-4   5 -12     2560.78     2626.18     43.77 o

-1   5 -12    28240.61    27627.87    254.18 o

-6   6 -12      381.82      482.10     31.19 o

-3   6 -12    22664.65    23415.16    239.06 o

0   6 -12    12884.88    13740.76    177.74 o

-5   7 -12    23896.88    24368.46    239.16 o

-2   7 -12    24577.44    25129.94    235.18 o

-7   8 -12    24587.29    24106.44    256.39 o

-4   8 -12    46076.52    45390.55    447.05 o

-1   8 -12    40116.57    39786.38    399.17 o

-9   9 -12     3458.43     3276.87     73.28 o

-6   9 -12    11245.57    10913.48    136.61 o

-3   9 -12    16059.89    15332.49    167.78 o

0   9 -12     1550.13     1479.22     45.61 o

-8  10 -12    16982.78    16533.40    210.37 o

-5  10 -12    43984.23    43575.43    478.46 o

-2  10 -12     5956.19     5990.95     84.60 o

-10  11 -12    16996.23    16595.38    230.10 o

-7  11 -12     1327.67     1308.94     37.17 o

-4  11 -12     4438.66     4495.24     69.89 o

-1  11 -12     2579.02     2614.53     69.77 o

-12  12 -12    31341.18    31308.82    677.67 o

-9  12 -12    25141.71    24875.93    308.58 o

-6  12 -12      444.70      402.38     25.00 o

-3  12 -12     8385.85     8292.23    125.96 o

0  12 -12     2783.99     2864.88    111.35 o

-11  13 -12     3812.22     3629.83     83.23 o

-8  13 -12    11877.97    12161.86    194.59 o

-5  13 -12     3824.47     3935.71     77.10 o

-2  13 -12     6137.13     5995.71    105.48 o

-7  14 -12     6574.06     6638.92    128.72 o

-2   3 -11    16216.12    18316.74    230.19 o

-1   4 -11     8033.62     8157.52     80.64 o

-3   5 -11     4363.00     4648.91     75.55 o

-5   6 -11    12139.54    11849.24    110.78 o

-2   6 -11     1666.50     1705.88     25.64 o

-4   7 -11    17803.98    17805.29    197.16 o

-1   7 -11      554.28      520.95     16.51 o

-6   8 -11     6995.20     6991.41     82.94 o

-3   8 -11    17130.03    17496.83    170.96 o

-8   9 -11    38105.51    37998.85    379.18 o

-5   9 -11    10625.44    10331.71    117.30 o

-2   9 -11     2024.57     1917.88     36.51 o

-7  10 -11    20021.17    19629.07    243.22 o

-4  10 -11      426.79      437.43     19.34 o

-1  10 -11     1271.78     1300.06     36.19 o

-9  11 -11      140.01      188.06     18.68 o

-6  11 -11     7429.86     7020.19    106.36 o

-3  11 -11      167.86      216.22     17.25 o

-11  12 -11    20143.60    20444.37    303.47 o

-8  12 -11     3288.02     3318.45     65.54 o

-5  12 -11     6745.23     6745.00    106.12 o

-2  12 -11     2082.56     2125.32     56.74 o

-10  13 -11     5365.06     5453.62     95.00 o

-7  13 -11     8604.40     8589.18    131.38 o

-4  13 -11       35.51       81.24     20.46 o

-9  14 -11     4289.61     4534.63    106.63 o

-6  14 -11     1969.94     2149.15     64.32 o

-1   3 -10    87921.14    89532.06    823.49 o

-3   4 -10     7448.78     8754.03    101.82 o

-5   5 -10    34437.79    33279.87    374.05 o

-2   5 -10   131931.95   139305.69   1220.16 o

-4   6 -10   175867.94   181923.09   1537.73 o

-1   6 -10     3702.36     3737.04     46.74 o

-6   7 -10    14119.28    13889.62    135.55 o

-3   7 -10    25825.47    26268.01    235.18 o

0   7 -10    50083.70    49824.92    691.96 o

-8   8 -10    28575.73    26844.93    385.76 o

-5   8 -10     5813.21     6091.06     70.88 o

-2   8 -10    46038.88    46846.04    430.10 o

-7   9 -10    45323.71    45255.17    446.67 o

-4   9 -10    47577.13    47496.31    452.67 o

-1   9 -10     1294.29     1426.73     31.53 o

-9  10 -10     4472.82     4450.54     72.19 o

-6  10 -10    22103.38    21418.67    248.40 o

-3  10 -10    16684.97    17022.30    179.07 o

0  10 -10     5826.25     5803.51    115.19 o

-11  11 -10     6689.70     6503.83    160.81 o

-8  11 -10      846.84      879.26     31.18 o

-5  11 -10    16910.17    16606.27    193.25 o

-2  11 -10    17058.16    16732.01    206.48 o

-10  12 -10     6641.61     6651.18    106.32 o

-7  12 -10    51715.87    52468.57    646.19 o

-4  12 -10      239.01      265.40     20.91 o

-1  12 -10     3289.39     3409.72     71.90 o

-9  13 -10     5699.28     5582.32    102.17 o

-6  13 -10     8426.27     8061.89    125.81 o

-3  13 -10     1473.46     1515.18     54.14 o

-8  14 -10     4212.23     4264.58     89.31 o

-5  14 -10    12954.76    13065.69    212.72 o

-1   2  -9    10162.79    10622.61    176.20 o

-2   4  -9     3339.66     3747.94     42.53 o

-4   5  -9    11193.23    12309.58    105.48 o

-1   5  -9    44726.01    46534.98    420.20 o

-3   6  -9    40192.89    42347.54    365.31 o

-5   7  -9    16262.81    16092.14    148.13 o

-2   7  -9      588.73      539.84     15.51 o

-7   8  -9     1497.76     1407.13     33.81 o

-4   8  -9      574.58      602.58     30.52 o

-1   8  -9    27077.11    27211.36    266.42 o

-6   9  -9     3142.52     2964.71     46.25 o

-3   9  -9    37125.89    37457.04    378.90 o

-8  10  -9     1702.91     1591.31     40.77 o

-5  10  -9    14313.11    14260.80    164.69 o

-2  10  -9     1456.45     1472.94     32.70 o

-10  11  -9      381.68      390.70     24.62 o

-7  11  -9     2680.58     2609.65     51.10 o

-4  11  -9     6575.09     6550.42     86.91 o

-1  11  -9    32339.65    32950.61    362.97 o

-9  12  -9     1381.68     1414.28     43.43 o

-6  12  -9     5475.85     5573.38     88.21 o

-3  12  -9    33429.02    34618.91    396.45 o

-11  13  -9      408.47      449.47     29.54 o

-8  13  -9     1116.87     1099.26     39.16 o

-5  13  -9     8288.31     8215.16    127.69 o

-2  13  -9     2435.08     2503.21     66.25 o

-7  14  -9     7340.14     7416.27    128.75 o

-1   1  -8     5441.95     5514.55     89.59 o

0   2  -8    11205.83    11292.29    151.57 o

-2   3  -8    92151.03    98069.44   1145.06 o

-4   4  -8   277333.31   296781.06   3438.19 o

-1   4  -8      967.74      992.69     19.66 o

-3   5  -8   169525.25   180739.39   1524.55 o

0   5  -8   165057.73   171936.42   2027.08 o

-5   6  -8    44488.88    44344.29    372.28 o

-2   6  -8    25291.86    27416.13    251.97 o

-7   7  -8    55777.61    56319.92    715.86 o

-4   7  -8    99690.88   103657.89    913.99 o

-1   7  -8    10623.21    10463.89    102.34 o

-6   8  -8      582.76      637.28     18.64 o

-3   8  -8    43520.50    43409.88    416.00 o

0   8  -8     3763.62     3934.71     79.22 o

-8   9  -8    11072.71    10478.26    119.94 o

-5   9  -8    18335.13    17847.52    188.46 o

-2   9  -8    23820.58    25140.20    357.64 o

-10  10  -8     5638.47     5773.21    123.00 o

-7  10  -8    42090.37    41133.75    431.44 o

-4  10  -8    19876.20    19796.76    203.94 o

-1  10  -8    21223.41    21178.16    227.44 o

-9  11  -8     1894.55     1906.54     43.60 o

-6  11  -8     1172.98     1178.37     35.32 o

-3  11  -8     9701.64     9262.74    109.70 o

0  11  -8     6033.87     6036.88    136.20 o

-11  12  -8     2018.48     2213.52     54.23 o

-8  12  -8     9628.96     9372.79    135.32 o

-5  12  -8    35283.00    35543.50    385.71 o

-2  12  -8    45604.49    47201.70    531.22 o

-10  13  -8     5483.11     5287.79     92.47 o

-7  13  -8     4772.14     4580.69     84.32 o

-4  13  -8     4249.52     4365.15     86.69 o

-9  14  -8     9979.55    10421.28    176.65 o

-6  14  -8     4157.55     4314.99     84.10 o

-1   3  -7      224.99      248.98      9.11 o

-3   4  -7      502.36      603.62     12.64 o

-2   5  -7     4465.89     4672.82     46.16 o

-4   6  -7     4105.85     4291.69     46.43 o

-1   6  -7    11154.14    12325.21    111.70 o

-6   7  -7     6774.15     6551.85     68.32 o

-3   7  -7     1065.86     1067.73     19.55 o

-5   8  -7      435.02      467.69     16.10 o

-2   8  -7    12590.11    12542.63    127.19 o

-7   9  -7     2081.13     1988.81     40.48 o

-4   9  -7      849.38      852.60     22.36 o

-1   9  -7     6955.74     6495.08     83.40 o

-9  10  -7    17308.17    16809.39    191.03 o

-6  10  -7     5791.33     5466.23     72.92 o

-3  10  -7     3455.29     3728.01     54.36 o

-8  11  -7     4706.48     4458.60     72.69 o

-5  11  -7     1905.61     1942.55     41.35 o

-2  11  -7      574.55      507.58     23.28 o

-10  12  -7     3770.27     3613.86     66.53 o

-7  12  -7      826.64      835.05     37.91 o

-4  12  -7     4550.68     4336.95     71.12 o

-1  12  -7     1749.83     1911.42     45.68 o

-9  13  -7    10124.26    10242.02    170.52 o

-6  13  -7     2769.36     2634.19     65.72 o

-3  13  -7      122.91      190.94     20.57 o

-8  14  -7     2836.00     2861.29     69.37 o

-5  14  -7     5858.26     5796.58    109.68 o

0   0  -6     4196.35     4164.43    105.02 o

-1   2  -6     4322.79     4636.98     79.40 o

-3   3  -6    50968.36    51993.80    573.13 o

0   3  -6    28210.14    25321.56    302.07 o

-2   4  -6    34675.00    38533.05    320.80 o

-4   5  -6    71753.02    75030.20    619.93 o

-1   5  -6   102530.16   108857.50    898.20 o

-6   6  -6     3675.31     3515.83     56.68 o

-3   6  -6      687.23      763.95     13.63 o

0   6  -6     6227.94     7243.76    107.56 o

-5   7  -6    57008.20    59368.42    511.65 o

-2   7  -6    91903.88    91563.88    761.74 o

-7   8  -6    10350.32     9568.70    106.45 o

-4   8  -6     7750.69     7400.26    114.34 o

-1   8  -6    14774.75    14842.51    232.78 o

-9   9  -6    40990.73    40246.21    738.09 o

-6   9  -6    31625.12    31422.06    303.25 o

-3   9  -6    25024.93    25325.33    251.99 o

0   9  -6    43585.58    43393.71    570.63 o

-8  10  -6    29460.13    27444.28    361.78 o

-5  10  -6     6696.46     6362.17     85.24 o

-2  10  -6      628.45      669.82     21.50 o

-10  11  -6     1871.53     1728.18     44.94 o

-7  11  -6    15882.32    15529.68    180.78 o

-4  11  -6    16133.03    15784.40    169.57 o

-1  11  -6     1029.59     1063.01     31.26 o

-12  12  -6    12424.60    12320.44    265.89 o

-9  12  -6      691.85      775.60     29.34 o

-6  12  -6     5695.84     5498.88     86.81 o

-3  12  -6    18315.51    18087.00    224.76 o

0  12  -6     1060.51     1086.84     52.38 o

-11  13  -6    10048.45    10207.14    160.63 o

-8  13  -6     5733.85     5506.45    107.65 o

-5  13  -6     3711.95     3758.51     70.43 o

-2  13  -6     6242.33     6063.82    106.61 o

-10  14  -6     1082.56     1017.26     47.25 o

-7  14  -6     7317.34     7562.07    123.01 o

-4  14  -6     1453.63     1567.36     59.47 o

-2   3  -5     1612.31     1457.32     25.78 o

-1   4  -5    26585.53    30333.40    246.27 o

-3   5  -5     3936.26     4072.60     42.90 o

-5   6  -5     8751.75     8508.64     79.69 o

-2   6  -5     4016.15     4091.87     59.50 o

-4   7  -5    16344.55    16536.19    151.23 o

-1   7  -5    12019.26    11632.07    111.37 o

-6   8  -5     2378.70     2344.03     33.07 o

-3   8  -5     9081.16     8496.73     90.66 o

-8   9  -5    33483.55    33365.78    335.49 o

-5   9  -5     2337.20     2253.54     36.48 o

-2   9  -5     2088.83     2005.06     33.94 o

-7  10  -5     1971.80     1990.15     37.87 o

-4  10  -5     2771.07     2692.05     43.60 o

-1  10  -5    10145.05     9638.22    112.37 o

-9  11  -5      917.47      928.94     30.28 o

-6  11  -5     6491.72     6490.80     89.50 o

-3  11  -5     3612.38     3601.44     54.86 o

-11  12  -5     6833.69     6791.29    109.41 o

-8  12  -5     5731.29     5681.58     83.85 o

-5  12  -5      378.41      439.56     24.18 o

-2  12  -5      516.17      553.05     27.95 o

-10  13  -5     2540.08     2723.99     61.18 o

-7  13  -5     2044.94     2038.46     51.99 o

-4  13  -5     1935.68     1909.18     48.08 o

-1  13  -5     7639.26     7943.17    139.20 o

-9  14  -5      405.10      481.45     33.27 o

-6  14  -5     4250.37     4587.50     87.45 o

0   1  -4    22525.61    22806.54    308.20 o

-2   2  -4    61601.02    64382.33    710.10 o

-3   4  -4    18275.72    22633.12    197.53 o

0   4  -4   140757.48   168668.09   1847.52 o

-5   5  -4   254301.41   260490.53   3017.39 o

-2   5  -4    30386.89    31257.93    273.30 o

-4   6  -4    61479.53    63333.25    561.83 o

-1   6  -4    30372.80    30761.03    263.53 o

-6   7  -4     8977.67     9298.22     91.65 o

-3   7  -4    91708.14    94496.23    842.58 o

0   7  -4    29291.00    29313.14    385.37 o

-8   8  -4     6396.62     6163.57     99.70 o

-5   8  -4     9245.96     9442.20    100.67 o

-2   8  -4   106980.64   106122.73    914.23 o

-7   9  -4    93989.12    93532.20    864.40 o

-4   9  -4     6587.39     6369.43     73.18 o

-1   9  -4     8496.24     8306.49     97.71 o

-9  10  -4     1139.71     1213.65     31.50 o

-6  10  -4    34742.12    34516.53    350.08 o

-3  10  -4     9600.46     9146.32    105.62 o

0  10  -4    42769.98    41108.94    593.78 o

-11  11  -4    22576.88    21589.83    361.28 o

-8  11  -4     1466.85     1438.54     35.00 o

-5  11  -4    16983.69    16635.50    193.00 o

-2  11  -4     2688.16     2705.10     46.91 o

-10  12  -4     9816.06     9842.52    134.74 o

-7  12  -4     3704.98     3814.54     71.50 o

-4  12  -4     7838.04     7411.76    103.60 o

-1  12  -4      553.37      640.36     29.57 o

-12  13  -4     1107.98     1216.87     45.14 o

-9  13  -4    10614.56    10516.63    162.37 o

-6  13  -4      316.50      367.74     29.72 o

-3  13  -4     4683.21     4484.81     81.09 o

-8  14  -4     8567.73     8562.92    153.26 o

-5  14  -4      380.11      454.96     28.67 o

-1   2  -3     1135.49     1156.62     18.40 o

-2   4  -3    26823.33    31433.01    272.80 o

-4   5  -3    16273.52    17228.55    165.56 o

-1   5  -3     1579.75     1612.10     25.90 o

-3   6  -3     3253.04     3326.97     37.40 o

-5   7  -3     2365.53     2351.32     33.92 o

-2   7  -3     4528.43     4438.81     49.81 o

-7   8  -3     6596.24     6327.66     70.83 o

-4   8  -3     5732.96     5726.46     67.85 o

-1   8  -3    13706.03    13426.32    134.87 o

-6   9  -3     4908.87     4840.19     63.77 o

-3   9  -3     7755.98     7343.64     89.93 o

-8  10  -3     2607.87     2485.37     45.81 o

-5  10  -3    14572.76    14283.31    166.41 o

-2  10  -3      778.19      790.24     23.17 o

-10  11  -3     2511.37     2527.90     51.36 o

-7  11  -3     2454.10     2423.91     45.01 o

-4  11  -3     5540.11     5374.02     79.78 o

-1  11  -3    19377.36    19342.06    224.85 o

-9  12  -3     1148.34     1084.01     33.93 o

-6  12  -3    14071.53    13825.32    177.07 o

-3  12  -3     1448.04     1470.31     39.00 o

-11  13  -3      467.57      521.94     30.83 o

-8  13  -3     3699.96     3803.02     74.10 o

-5  13  -3     1305.97     1428.68     40.64 o

-2  13  -3     1640.67     1660.18     49.90 o

-10  14  -3     2461.92     2508.07     69.56 o

-7  14  -3     2444.53     2491.47     64.61 o

-4  14  -3     3346.26     3465.33     70.94 o

-1   1  -2     8661.49     9313.16    206.13 o

0   2  -2    17227.44    16884.11    245.52 o

-2   3  -2    30916.59    32082.00    299.15 o

-4   4  -2    11608.45    12976.94    259.47 o

-1   4  -2     1460.65     1793.01     34.99 o

-3   5  -2    30167.99    30696.04    278.60 o

0   5  -2   121630.40   119802.37   1621.91 o

-5   6  -2     5501.50     5459.43     64.81 o

-2   6  -2      589.62      898.15     28.62 o

-7   7  -2    12749.93    12892.78    194.29 o

-4   7  -2    10832.87    10218.26    109.33 o

-1   7  -2     5035.58     4560.25     55.99 o

-6   8  -2    42911.69    42820.29    402.79 o

-3   8  -2    43955.24    44310.68    406.71 o

0   8  -2      590.71      520.81     37.50 o

-8   9  -2     1075.28      967.63     25.19 o

-5   9  -2    14656.24    14740.01    157.40 o

-2   9  -2    40672.89    40104.14    404.76 o

-10  10  -2    31637.56    32068.18    508.76 o

-7  10  -2    19023.55    18838.33    199.70 o

-4  10  -2    12108.85    11085.25    128.62 o

-1  10  -2     3251.48     3005.39     48.84 o

-9  11  -2     4212.73     4078.31     65.56 o

-6  11  -2      238.22      276.02     20.03 o

-3  11  -2     3801.68     3703.88     62.02 o

0  11  -2     7779.45     7706.70    161.59 o

-11  12  -2    20894.59    20863.41    266.95 o

-8  12  -2    27141.69    27352.71    335.06 o

-5  12  -2     5374.43     5245.74     84.62 o

-2  12  -2     7951.43     7793.18    109.34 o

-10  13  -2     3055.84     3201.63     71.58 o

-7  13  -2     7372.93     7316.77    124.40 o

-4  13  -2     3874.19     3701.26     71.10 o

-1  13  -2     1402.64     1457.06     44.10 o

-9  14  -2    10086.76    10128.68    161.97 o

-6  14  -2      310.30      365.79     26.57 o

-1   3  -1    11234.47    11897.09    142.06 o

-3   4  -1    16959.69    16970.42    162.80 o

-2   5  -1    21261.81    22206.33    203.20 o

-4   6  -1      575.34      622.20     17.67 o

-1   6  -1     5494.15     5273.08     53.36 o

-6   7  -1    30157.61    31152.24    286.87 o

-3   7  -1    13847.29    14414.36    136.76 o

-5   8  -1    65093.16    66789.22    679.26 o

-2   8  -1    10877.77    10602.32    114.95 o

-7   9  -1     3256.24     3135.32     57.54 o

-4   9  -1    17089.13    16602.70    260.74 o

-1   9  -1      807.70      763.20     22.23 o

-9  10  -1    15145.72    15073.87    173.58 o

-6  10  -1     7829.97     7616.85    105.95 o

-3  10  -1      939.98      931.48     25.60 o

-8  11  -1    18398.65    18015.75    205.76 o

-5  11  -1     1339.67     1371.67     36.30 o

-2  11  -1      173.37      240.65     17.60 o

-10  12  -1     3949.70     3876.98     78.38 o

-7  12  -1     8034.85     7844.45    107.41 o

-4  12  -1     2704.56     2579.57     51.35 o

-1  12  -1      106.02      127.78     17.84 o

-12  13  -1    23397.64    24157.14    326.85 o

-9  13  -1    10379.32    10719.19    176.84 o

-6  13  -1     3607.58     3621.72     72.40 o

-3  13  -1      220.54      298.38     23.62 o

-8  14  -1     6638.20     6576.17    118.51 o

-5  14  -1       80.33      122.87     19.20 o

-1   2   0   113892.45   114457.27   1023.32 o

-3   3   0    98469.59   102506.34   1532.46 o

0   3   0    98453.35   101473.97   1455.36 o

-4   5   0     6385.55     6718.21     87.57 o

-1   5   0     6500.88     6488.58     75.51 o

-6   6   0   152513.22   156303.44   1820.22 o

-3   6   0    41905.75    43841.38    411.41 o

0   6   0   154123.38   154394.22   1935.73 o

-5   7   0    50087.29    51996.00    508.81 o

-2   7   0    50572.28    51718.26    436.28 o

-7   8   0    55771.06    56947.56    532.73 o

-4   8   0   251508.05   260215.64   2490.32 o

-1   8   0    55766.52    55377.54    542.90 o

-9   9   0    23478.89    22746.96    367.44 o

-6   9   0     7013.88     6671.94     81.54 o

-3   9   0     7130.37     6887.02     81.22 o

0   9   0    22988.31    21552.06    325.16 o

-8  10   0     2447.16     2301.12     42.96 o

-5  10   0    57904.66    59621.48    617.99 o

-2  10   0     2713.64     2548.97     45.18 o

-10  11   0     8956.89     8878.18    121.42 o

-7  11   0     6137.49     6045.48     89.37 o

-4  11   0     6212.36     6075.56     91.47 o

-1  11   0     9015.34     8880.56    125.19 o

-12  12   0     1969.96     1885.59    121.07 o

-9  12   0    31063.45    30852.18    373.92 o

-6  12   0       48.49       77.71     18.95 o

-3  12   0    31442.13    30785.35    360.16 o

0  12   0     2453.13     2482.00     81.09 o

-11  13   0     2150.12     2017.14     56.05 o

-8  13   0     2164.83     2207.36     56.13 o

-5  13   0     2395.85     2397.80     54.08 o

-2  13   0     1940.65     1841.32     58.02 o

-10  14   0     1015.50     1096.05     46.06 o

-7  14   0    58143.95    59340.36    742.03 o

-4  14   0     1229.47     1416.20     43.70 o

-2   3   1    11221.98    11953.82    167.50 o

-1   4   1    16401.62    16118.92    144.36 o

-3   5   1    20905.47    21741.96    208.79 o

-5   6   1     5452.37     5305.66     62.91 o

-2   6   1      535.46      572.98     15.77 o

-4   7   1    13830.54    14550.83    159.90 o

-1   7   1    30103.01    30213.47    270.92 o

-6   8   1    10962.44    10606.78    172.47 o

-3   8   1    64518.50    65869.34    593.68 o

-8   9   1      935.62      950.05     30.37 o

-5   9   1    16930.46    17035.35    189.40 o

-2   9   1     3272.74     3174.96     49.61 o

-7  10   1      847.77      879.08     24.59 o

-4  10   1     7690.89     7425.51     97.84 o

-1  10   1    15186.05    14757.17    183.97 o

-9  11   1      168.53      202.47     18.45 o

-6  11   1     1307.09     1353.94     36.42 o

-3  11   1    18232.16    17833.40    206.21 o

-11  12   1       37.75       76.53     16.35 o

-8  12   1     2577.13     2454.44     58.57 o

-5  12   1     7960.26     7662.84    125.02 o

-2  12   1     4006.19     3912.96     67.95 o

-10  13   1      182.10      244.43     24.87 o

-7  13   1     3638.74     3712.94     73.69 o

-4  13   1    10252.31    10325.61    145.55 o

-1  13   1    23281.79    24327.17    297.82 o

-9  14   1       60.68      118.29     19.05 o

-6  14   1     6796.35     6947.37    110.29 o

0   1   2     8433.23     8558.63    212.61 o

-2   2   2    17623.30    17032.32    240.08 o

-1   3   2    32462.64    32894.54    276.60 o

-3   4   2     1587.04     1953.38     60.08 o

0   4   2    10865.41    11668.45    189.63 o

-5   5   2   122547.72   125379.06   1580.75 o

-2   5   2    30812.32    30713.51    279.27 o

-4   6   2      678.58      975.17     32.93 o

-1   6   2     5629.56     5509.96     70.42 o

-6   7   2     5584.43     5334.94     65.47 o

-3   7   2    12228.40    11846.67    122.25 o

0   7   2    13827.24    13690.99    192.83 o

-8   8   2      803.56      737.79     35.56 o

-5   8   2    43222.18    44369.00    481.17 o

-2   8   2    42419.64    42142.98    436.50 o

-7   9   2    41252.64    40432.11    437.34 o

-4   9   2    14511.08    14170.68    197.25 o

-1   9   2      980.86      848.59     25.83 o

-9  10   2     3249.44     3145.31     58.90 o

-6  10   2    12174.73    11084.45    132.90 o

-3  10   2    18928.31    18557.69    210.23 o

0  10   2    32185.16    31653.41    513.69 o

-11  11   2     8348.08     8381.35    166.19 o

-8  11   2     3944.62     3941.65     65.83 o

-5  11   2      231.67      251.12     21.69 o

-2  11   2     4305.75     4162.59     71.80 o

-10  12   2     8248.53     7962.27    129.58 o

-7  12   2     4925.57     4899.71     85.33 o

-4  12   2    27310.93    27085.10    320.35 o

-1  12   2    20770.49    20832.48    256.17 o

-12  13   2     1348.86     1281.05     50.29 o

-9  13   2     4001.12     3758.96     79.21 o

-6  13   2     7312.42     7316.86    124.41 o

-3  13   2     3205.36     3224.32     66.03 o

-8  14   2      300.95      368.33     29.13 o

-5  14   2     9978.53     9832.47    150.70 o

-1   2   3     1194.52     1133.66     22.01 o

-2   4   3    26738.31    30224.72    272.67 o

-4   5   3     1649.59     1664.87     25.10 o

-1   5   3    16382.43    16669.17    156.42 o

-3   6   3     3400.94     3400.93     39.88 o

-5   7   3     4650.59     4595.41     61.02 o

-2   7   3     2410.90     2311.23     30.57 o

-7   8   3    13651.69    13386.40    160.47 o

-4   8   3     5937.46     5919.55     76.91 o

-1   8   3     6261.06     5764.39     77.34 o

-6   9   3     7839.97     7558.86     99.97 o

-3   9   3     4647.48     4447.68     60.45 o

-8  10   3      814.52      814.09     25.33 o

-5  10   3    14870.41    14440.33    186.81 o

-2  10   3     2829.81     2617.34     47.97 o

-10  11   3    19214.48    19723.79    281.59 o

-7  11   3     5359.32     5237.45     85.23 o

-4  11   3     2646.81     2536.22     51.86 o

-1  11   3     2601.27     2609.47     54.62 o

-9  12   3     1527.51     1572.06     69.16 o

-6  12   3    13850.62    13872.69    199.57 o

-3  12   3     1126.41     1049.65     37.48 o

-11  13   3     1685.32     1768.80     52.80 o

-8  13   3     1400.13     1444.57     43.57 o

-5  13   3     3747.15     3762.16     74.79 o

-2  13   3      451.97      454.73     29.80 o

-10  14   3     3464.18     3543.17     84.90 o

-7  14   3     2517.82     2534.63     58.13 o

-4  14   3     2418.67     2446.91     58.19 o

-1   1   4    22960.27    24334.11    411.62 o

0   2   4    60695.15    59267.71    824.25 o

-4   4   4   141563.33   172235.86   2572.46 o

-1   4   4    17864.61    20998.61    199.54 o

-3   5   4    30475.27    31044.57    281.75 o

0   5   4   252858.13   249036.70   3117.56 o

-5   6   4    29855.13    31503.37    330.16 o

-2   6   4    61611.12    61737.67    554.11 o

-7   7   4    29335.58    29959.66    475.43 o

-4   7   4    90740.65    93079.09    904.96 o

-1   7   4     8879.81     8982.07     97.10 o

-6   8   4   107191.03   104705.16   1481.20 o

-3   8   4     9044.24     9179.75    104.01 o

0   8   4     6084.25     5811.64    105.51 o

-8   9   4     8246.40     8187.99    108.57 o

-5   9   4     6296.38     6115.04    104.45 o

-2   9   4    93639.58    91167.23    930.51 o

-10  10   4    42585.50    41765.50    727.08 o

-7  10   4     9306.38     8780.68    131.39 o

-4  10   4    34733.73    34195.98    386.14 o

-1  10   4     1003.70     1078.89     32.75 o

-9  11   4     2632.81     2718.67     59.43 o

-6  11   4    16648.39    16222.80    198.63 o

-3  11   4     1448.66     1423.54     35.39 o

0  11   4    22790.39    21507.92    369.92 o

-11  12   4      596.61      689.81     35.79 o

-8  12   4     8140.38     7771.57    126.08 o

-5  12   4     3450.50     3457.57     68.55 o

-2  12   4    10005.11     9841.30    147.19 o

-10  13   4     4591.08     4380.33     93.05 o

-7  13   4      331.42      379.18     27.48 o

-4  13   4    10350.74    10215.01    153.36 o

-1  13   4     1118.12     1185.28     43.69 o

-9  14   4      354.00      425.67     35.07 o

-6  14   4     8631.33     8621.97    135.87 o

-1   3   5     1651.54     1376.51     19.35 o

-3   4   5    27258.98    31231.69    325.27 o

-2   5   5     3805.50     3714.96     41.91 o

-4   6   5     4070.34     4199.86     48.78 o

-1   6   5     8784.13     8175.49     87.46 o

-6   7   5    11615.43    11230.92    135.75 o

-3   7   5    16264.62    16001.22    154.16 o

-5   8   5     8968.26     8458.31    101.98 o

-2   8   5     2552.38     2453.28     51.62 o

-7   9   5     2179.25     2111.75     44.19 o

-4   9   5     2331.13     2217.21     42.16 o

-1   9   5    33747.52    33277.16    355.88 o

-9  10   5    10103.29     9896.75    128.74 o

-6  10   5     2790.72     2826.91     54.62 o

-3  10   5     1957.15     1930.92     39.90 o

-8  11   5     3507.31     3487.33     70.39 o

-5  11   5     6624.21     6581.10    108.91 o

-2  11   5      825.33      788.13     29.27 o

-10  12   5      578.87      593.54     30.75 o

-7  12   5      408.17      435.14     26.18 o

-4  12   5     5819.04     5732.45     91.77 o

-1  12   5     6836.06     6535.43    103.23 o

-12  13   5     7716.98     8052.30    146.97 o

-9  13   5     2073.59     2027.03     59.63 o

-6  13   5     1912.95     1869.30     50.14 o

-3  13   5     2609.41     2690.34     63.84 o

-8  14   5     4283.67     4698.75     94.04 o

-5  14   5      358.56      395.09     29.67 o

0   0   6     3687.98     3671.25    217.88 o

-1   2   6     4241.42     4409.63     62.45 o

-3   3   6    26070.01    23870.95    334.70 o

0   3   6    52151.79    50459.57    638.22 o

-2   4   6    34140.46    36867.37    405.88 o

-4   5   6   103095.95   111340.07   1079.06 o

-1   5   6    71923.19    71707.95    666.39 o

-6   6   6     5947.01     6943.87    113.50 o

-3   6   6      850.87      895.04     22.41 o

0   6   6     4098.41     3858.98     74.73 o

-5   7   6    92030.58    92056.38    933.00 o

-2   7   6    58297.50    59498.71    538.03 o

-7   8   6    14734.90    15427.45    173.79 o

-4   8   6     7859.38     7529.27     84.49 o

-1   8   6    10235.02     9161.86    118.28 o

-9   9   6    44779.89    45762.59    703.83 o

-6   9   6    25478.21    25941.29    292.80 o

-3   9   6    31847.83    30660.50    312.21 o

0   9   6    41746.99    41561.10    653.60 o

-8  10   6      657.08      649.51     26.87 o

-5  10   6     6625.92     6180.79     94.18 o

-2  10   6    29776.33    28244.42    308.35 o

-10  11   6     1041.27     1112.93     38.70 o

-7  11   6    16002.74    15585.96    215.33 o

-4  11   6    15867.68    15430.97    193.37 o

-1  11   6     2019.92     1818.29     44.68 o

-12  12   6      923.60      933.12     65.76 o

-9  12   6    18540.38    18461.89    271.24 o

-6  12   6     5596.55     5309.91     85.34 o

-3  12   6      510.30      594.32     29.37 o

0  12   6    12739.46    12663.37    243.23 o

-11  13   6     6349.57     6335.29    132.24 o

-8  13   6     3686.31     3771.74     74.52 o

-5  13   6     5913.92     5714.99     93.09 o

-2  13   6    10299.01    10310.65    157.25 o

-10  14   6     1427.54     1619.08     59.77 o

-7  14   6     7398.68     7561.64    130.61 o

-4  14   6     1144.16     1209.75     46.93 o

-2   3   7      178.94      218.92      7.34 o

-1   4   7      530.27      600.32     12.63 o

-3   5   7     4420.38     4531.81     48.76 o

-5   6   7    10592.51    11746.48    125.37 o

-2   6   7     4018.69     4027.92     44.93 o

-4   7   7      905.56      920.43     18.99 o

-1   7   7     6734.00     6282.11     72.37 o

-6   8   7    12834.13    12818.40    146.51 o

-3   8   7      396.80      412.08     16.89 o

-8   9   7     7071.02     6816.41     94.30 o

-5   9   7      780.31      776.25     27.30 o

-2   9   7     2135.50     1963.47     38.89 o

-7  10   7     3303.78     3413.03     66.86 o

-4  10   7     5650.38     5338.48     81.64 o

-1  10   7    17467.48    16839.03    205.94 o

-9  11   7      511.85      504.27     25.79 o

-6  11   7     1791.79     1745.57     41.10 o

-3  11   7     4692.37     4456.71     95.66 o

-11  12   7     1659.55     1804.10     61.00 o

-8  12   7     4524.88     4232.98     82.45 o

-5  12   7      876.33      891.44     30.52 o

-2  12   7     3746.73     3643.75     73.98 o

-10  13   7      134.72      230.55     28.05 o

-7  13   7     2536.10     2438.42     63.88 o

-4  13   7    10012.34     9793.57    140.26 o

-9  14   7     5790.47     5802.81    126.37 o

-6  14   7     2949.83     3031.58     72.02 o

0   1   8     5139.26     5280.27    120.55 o

-2   2   8    13526.63    14466.35    192.05 o

-1   3   8    93568.39    95846.96    875.04 o

-3   4   8      864.39      864.39     25.00 o

0   4   8   276923.94   282661.19   3546.80 o

-5   5   8   166381.30   176269.28   2414.22 o

-2   5   8   168293.92   171256.09   1429.35 o

-4   6   8    26336.50    28000.07    281.32 o

-1   6   8    44490.34    42597.86    403.05 o

-6   7   8     9822.28     9710.74    108.04 o

-3   7   8   101900.54   103339.46    894.29 o

0   7   8    54291.52    51864.54    950.42 o

-8   8   8     3159.24     3406.45     79.52 o

-5   8   8    42777.00    42341.95    532.37 o

-2   8   8      393.16      439.86     17.43 o

-7   9   8    24274.09    25160.64    321.26 o

-4   9   8    17047.63    16488.78    181.66 o

-1   9   8    11314.61    10479.73    128.32 o

-9  10   8    20908.43    21346.98    281.81 o

-6  10   8    19890.00    19543.69    242.76 o

-3  10   8    41522.14    40367.40    453.80 o

0  10   8     6019.88     5975.30    130.32 o

-11  11   8     6041.04     6115.19    194.95 o

-8  11   8     9698.02     9276.15    141.78 o

-5  11   8     1185.02     1174.23     32.80 o

-2  11   8     1542.00     1528.86     39.56 o

-10  12   8    45636.03    48040.30    593.68 o

-7  12   8    35144.05    34887.21    399.63 o

-4  12   8     9827.95     9631.95    128.15 o

-1  12   8     2051.49     2232.05     56.93 o

-9  13   8     4244.34     4300.48     86.79 o

-6  13   8     4712.06     4553.94     89.66 o

-3  13   8     5306.96     4921.15     97.71 o

-8  14   8     4151.02     4221.47     94.46 o

-5  14   8     9767.44    10013.30    162.07 o

-1   2   9    10117.51    10471.63    137.48 o

-2   4   9     3305.31     3486.81     39.18 o

-4   5   9    44754.68    47491.11    467.95 o

-1   5   9    11120.47    11344.65    110.15 o

-3   6   9    40140.67    40964.60    350.37 o

-5   7   9      602.66      553.25     18.05 o

-2   7   9    16021.77    15266.22    154.59 o

-7   8   9    26700.74    27076.89    432.45 o

-4   8   9      581.01      612.51     19.43 o

-1   8   9     1545.90     1364.36     29.02 o

-6   9   9    37269.12    38234.36    423.74 o

-3   9   9     3283.71     3000.09     49.63 o

-8  10   9     1485.41     1478.51     41.28 o

-5  10   9    14572.51    14278.54    167.32 o

-2  10   9     1670.47     1603.13     45.01 o

-10  11   9    32535.39    33113.78    419.74 o

-7  11   9     6643.64     6419.39    107.07 o

-4  11   9     2625.23     2515.81     49.34 o

-1  11   9      507.38      557.65     26.22 o

-9  12   9    33755.61    35180.18    481.17 o

-6  12   9     5287.28     5515.57     92.57 o

-3  12   9     1454.73     1440.01     41.32 o

-11  13   9     2447.32     2408.43     82.48 o

-8  13   9     8232.42     8043.76    132.91 o

-5  13   9     1194.12     1249.35     47.55 o

-2  13   9      404.62      446.30     28.43 o

-7  14   9     7489.39     7519.00    130.68 o

-2   3  10    87843.31    89767.29    943.84 o

-1   4  10     8062.61     8977.62     90.18 o

-3   5  10   131850.38   133847.94   1153.13 o

0   5  10    34339.75    31917.54    413.44 o

-5   6  10     4000.86     4012.17     49.06 o

-2   6  10   175135.00   172182.30   1479.47 o

-7   7  10    50628.41    51841.93    674.29 o

-4   7  10    26307.43    25935.59    243.07 o

-1   7  10    13576.61    12806.41    132.99 o

-6   8  10    45812.05    46249.82    597.08 o

-3   8  10     6420.51     6613.69     77.47 o

0   8  10    28822.32    26687.20    389.52 o

-8   9  10     1171.53     1298.37     35.90 o

-5   9  10    47693.71    46540.59    467.49 o

-2   9  10    44788.46    43435.78    456.07 o

-10  10  10     5304.91     5340.35    132.65 o

-7  10  10    17133.08    17294.87    233.13 o

-4  10  10    22448.83    21636.07    243.31 o

-1  10  10     4353.82     4332.68     73.51 o

-9  11  10    16940.83    16719.22    230.86 o

-6  11  10    17275.07    16659.65    194.41 o

-3  11  10     1003.12     1019.90     31.17 o

0  11  10     6802.74     6648.61    149.97 o

-11  12  10     3391.23     3651.29     90.88 o

-8  12  10      353.51      383.27     27.51 o

-5  12  10    51701.64    51720.68    577.79 o

-2  12  10     7030.18     6833.42    112.62 o

-10  13  10     1563.27     1540.81     58.52 o

-7  13  10     8211.34     7978.40    132.60 o

-4  13  10     5709.83     5411.58     96.87 o

-9  14  10    13121.20    13371.25    216.40 o

-6  14  10     4105.14     4224.78     88.87 o

-1   3  11    16778.46    18185.45    172.22 o

-3   4  11     8030.34     7959.01     78.54 o

-2   5  11     4338.03     4395.16     46.03 o

-4   6  11     1606.82     1610.71     22.97 o

-1   6  11    11885.34    11034.16    106.32 o

-6   7  11      619.71      587.11     16.99 o

-3   7  11    17779.87    16892.90    158.04 o

-5   8  11    16964.62    16814.14    276.14 o

-2   8  11     7047.50     6689.13     75.25 o

-7   9  11     2018.26     1894.37     40.52 o

-4   9  11    10630.51    10256.39    115.00 o

-1   9  11    38087.71    36738.55    391.13 o

-9  10  11     1477.58     1468.90     42.28 o

-6  10  11      496.91      460.58     22.06 o

-3  10  11    20051.63    19253.14    220.33 o

-8  11  11      148.66      183.92     19.19 o

-5  11  11     7551.69     7005.40    102.47 o

-2  11  11      142.16      177.38     18.38 o

-10  12  11     2083.18     2195.15     61.59 o

-7  12  11     6662.02     6585.35    105.35 o

-4  12  11     3151.55     3118.56     61.62 o

-1  12  11    19748.52    19229.17    255.38 o

-9  13  11       38.04       73.06     20.39 o

-6  13  11     8524.22     8641.71    132.58 o

-3  13  11     5256.17     5193.94     95.32 o

-8  14  11     1988.68     2098.04     67.15 o

-5  14  11     4053.05     4155.00     88.91 o

0   0  12    22685.81    25441.58   1319.70 o

-1   2  12    19690.21    21106.57    209.51 o

-3   3  12   180678.25   209231.61   2648.24 o

0   3  12    59677.24    58840.47    708.41 o

-2   4  12    65567.23    69542.66    609.61 o

-4   5  12    28125.97    27456.81    246.97 o

-1   5  12     2757.93     2626.66     31.95 o

-6   6  12    12463.29    13317.70    201.68 o

-3   6  12    22681.75    22242.58    195.95 o

0   6  12      354.83      305.79     18.02 o

-5   7  12    25834.33    26593.70    260.55 o

-2   7  12    23494.27    22615.22    214.32 o

-7   8  12    39551.17    39734.39    442.41 o

-4   8  12    46250.34    44042.56    425.24 o

-1   8  12    24618.47    23859.20    247.36 o

-9   9  12     1870.33     2070.77     84.23 o

-6   9  12    15973.66    15063.99    165.43 o

-3   9  12    12022.54    11291.60    136.74 o

0   9  12     3345.86     3135.84     81.33 o

-8  10  12     5784.24     5805.24     97.63 o

-5  10  12    44203.79    43412.58    459.75 o

-2  10  12    16286.66    15636.26    185.21 o

-10  11  12     2680.38     2779.10     69.17 o

-7  11  12     4812.11     4808.11     77.74 o

-4  11  12     1214.05     1213.13     38.17 o

-1  11  12    17061.03    16418.65    219.41 o

-12  12  12     2832.23     3070.02    119.41 o

-9  12  12     8466.18     8366.15    135.04 o

-6  12  12      388.65      371.53     24.37 o

-3  12  12    25200.12    24117.93    306.53 o

0  12  12    31043.63    30729.11    585.41 o

-11  13  12     6492.41     6758.02    138.22 o

-8  13  12     3785.56     3918.69     82.11 o

-5  13  12    11843.83    11745.98    168.65 o

-2  13  12     3838.92     3516.77     75.73 o

-7  14  12     6575.08     6833.28    122.39 o

-2   3  13    10877.65    12114.77    160.84 o

-1   4  13     1229.82     1146.47     19.16 o

-3   5  13     3935.72     4259.74     63.52 o

-5   6  13      343.39      348.55     12.94 o

-2   6  13       67.63      101.32      8.72 o

-4   7  13     1118.55      932.82     21.01 o

-1   7  13     3231.16     3047.49     44.02 o

-6   8  13     4918.87     4902.19     68.76 o

-3   8  13    11249.19    10403.49    108.89 o

-8   9  13     1668.15     1614.13     40.22 o

-5   9  13     1652.36     1544.76     32.59 o

-2   9  13     3482.17     3217.64     59.41 o

-7  10  13     1212.17     1225.16     35.69 o

-4  10  13     5635.77     5254.35     81.23 o

-1  10  13     2078.14     2003.35     43.04 o

-9  11  13     2874.20     2820.14     68.73 o

-6  11  13     1363.87     1311.80     35.37 o

-3  11  13     2125.78     2238.16     49.14 o

-11  12  13    17958.57    19375.24    267.00 o

-8  12  13     2726.73     2765.47     79.50 o

-5  12  13     3000.38     2984.12     59.90 o

-2  12  13     1179.32     1213.07     39.37 o

-10  13  13    11585.88    11800.75    209.99 o

-7  13  13     7594.55     7535.95    127.91 o

-4  13  13     1482.84     1437.55     46.45 o

-6  14  13     3948.13     3876.46     79.71 o

0   1  14    42702.67    51884.70    957.17 o

-2   2  14    12461.70    13067.99    177.66 o

-1   3  14    23077.03    24029.89    203.62 o

-3   4  14     1514.06     1624.18     37.94 o

0   4  14     8455.31     7994.01    109.69 o

-5   5  14     3729.58     3275.42     56.93 o

-2   5  14    40818.38    41294.55    353.37 o

-4   6  14     1290.01     1224.91     46.18 o

-1   6  14     5052.39     4802.82     55.80 o

-6   7  14     5969.21     6071.49     68.30 o

-3   7  14    33243.82    31550.15    285.50 o

0   7  14    24863.56    23616.22    319.98 o

-8   8  14     5368.20     4863.21    139.21 o

-5   8  14    35893.20    35729.07    380.32 o

-2   8  14     6289.58     6115.75     71.40 o

-7   9  14     7390.34     6770.24    107.82 o

-4   9  14    19365.96    17786.39    178.62 o

-1   9  14     6985.55     6491.58     81.81 o

-9  10  14      589.07      523.27     31.13 o

-6  10  14    14444.48    13885.99    163.98 o

-3  10  14    12299.08    12023.32    155.03 o

0  10  14     1982.75     1990.10     89.59 o

-11  11  14    12850.38    13126.85    271.45 o

-8  11  14     4303.48     4260.80     81.44 o

-5  11  14     1553.81     1469.34     36.85 o

-2  11  14    17790.83    17186.12    215.33 o

-10  12  14     4971.38     5106.62    104.36 o

-7  12  14     6878.86     6560.90    105.72 o

-4  12  14     6618.16     6596.84     97.39 o

-1  12  14    13433.95    13455.52    191.06 o

-9  13  14     3112.07     3337.33     87.22 o

-6  13  14     3927.14     3732.74     71.14 o

-3  13  14      657.75      812.22     35.59 o

-1   2  15    21076.75    23881.71    250.17 o

-2   4  15     1298.36     1350.73     21.14 o

-4   5  15    12676.40    13320.02    125.39 o

-1   5  15    11357.61    11135.50    108.33 o

-3   6  15      922.11      795.21     16.55 o

-5   7  15      147.67      210.58     13.12 o

-2   7  15     1001.60      887.08     21.81 o

-7   8  15      498.25      402.46     20.25 o

-4   8  15     4617.28     4411.38     58.95 o

-1   8  15    17571.43    17011.72    169.81 o

-6   9  15     8278.88     8002.54    103.26 o

-3   9  15     7649.79     7349.83     97.37 o

-8  10  15     1223.43     1215.11     42.20 o

-5  10  15     2244.98     2149.55     41.26 o

-2  10  15     2605.55     2330.03     47.15 o

-10  11  15     8119.91     8244.88    143.70 o

-7  11  15     3946.80     4001.92     73.22 o

-4  11  15      530.61      553.00     24.52 o

-1  11  15    10151.07     9694.70    143.97 o

-9  12  15      331.10      419.57     29.45 o

-6  12  15     6948.79     6972.96    105.00 o

-3  12  15     9970.33     9501.62    135.96 o

-8  13  15      114.62      161.43     30.41 o

-5  13  15    10448.45    10586.01    148.41 o

-1   1  16    96993.95   106935.43   1629.88 o

0   2  16    24214.95    27713.07    378.77 o

-2   3  16     4933.59     4708.95     66.59 o

-4   4  16   111851.40   117536.01   1656.26 o

-1   4  16    26728.35    26154.46    237.03 o

-3   5  16   122404.88   120662.50   1020.80 o

0   5  16    20208.35    19656.91    267.83 o

-5   6  16    24868.28    26563.66    250.43 o

-2   6  16    21969.34    20169.31    180.53 o

-7   7  16   243976.13   246117.52   3375.12 o

-4   7  16    46164.95    46061.91    461.52 o

-1   7  16    27217.20    26347.45    249.84 o

-6   8  16    16591.46    16668.37    199.23 o

-3   8  16     7665.75     7023.76     80.23 o

0   8  16   148151.64   145264.88   1838.96 o

-8   9  16     7324.97     7682.84    122.35 o

-5   9  16    74709.03    72175.74    748.88 o

-2   9  16    19478.39    19559.10    221.73 o

-10  10  16     2552.90     2615.36    103.32 o

-7  10  16     8077.68     8189.74    113.09 o

-4  10  16    26956.92    25425.10    282.07 o

-1  10  16      510.53      653.64     32.30 o

-9  11  16    31957.38    32103.04    415.06 o

-6  11  16     1344.01     1519.57     37.34 o

-3  11  16    12688.40    12458.21    156.19 o

0  11  16    22636.79    21506.70    425.07 o

-11  12  16     2971.83     3013.91     85.01 o

-8  12  16    19678.73    19589.63    269.76 o

-5  12  16     5464.11     5466.87     89.00 o

-2  12  16    27259.60    26509.23    335.27 o

-10  13  16     1010.85     1226.93     61.11 o

-7  13  16    11408.96    11532.84    176.93 o

-4  13  16     2140.35     2051.24     50.85 o

-1   3  17       11.64       30.18      5.61 o

-3   4  17     1835.37     1696.27     29.14 o

-2   5  17     1764.60     1776.11     26.54 o

-4   6  17     3213.51     3055.24     39.23 o

-1   6  17     1970.27     1898.31     31.57 o

-6   7  17     7832.67     7070.61     91.07 o

-3   7  17     1945.85     1759.21     35.67 o

-5   8  17      293.07      290.21     17.19 o

-2   8  17     8638.70     8245.44     94.59 o

-7   9  17     1499.71     1531.78     53.09 o

-4   9  17     9695.34     8990.14    113.20 o

-1   9  17    14250.08    13666.32    154.90 o

-9  10  17     1905.60     1943.14     55.79 o

-6  10  17     8739.08     8438.71    110.26 o

-3  10  17     7090.92     6668.36     93.59 o

-8  11  17      169.08      204.84     24.23 o

-5  11  17     1163.21     1271.95     36.46 o

-2  11  17     2794.62     2701.08     60.53 o

-10  12  17     6383.59     6564.67    125.24 o

-7  12  17     7172.86     7167.62    113.38 o

-4  12  17     9048.93     8796.90    121.34 o

-1  12  17    13404.89    13263.85    189.61 o

-9  13  17     1000.53     1046.03     48.92 o

-6  13  17     3680.35     3493.30     72.29 o

-3  13  17     8310.88     8350.15    134.36 o

0   0  18   110383.84   126468.77   6348.91 o

-1   2  18    23027.45    25139.95    281.08 o

-3   3  18   104443.88   111161.04   1326.58 o

0   3  18    56629.02    56615.00    684.78 o

-2   4  18    10646.45    10924.76    120.52 o

-4   5  18      402.25      454.02     16.02 o

-1   5  18    27709.92    26988.22    246.89 o

-6   6  18    56973.55    59243.81    830.18 o

-3   6  18     7352.81     7130.36     74.73 o

0   6  18     7825.06     7664.92    162.72 o

-5   7  18    17484.00    17359.33    187.11 o

-2   7  18    93970.45    93100.57    842.00 o

-7   8  18     9153.77     9234.33    128.81 o

-4   8  18    10514.83     9824.13    110.36 o

-1   8  18    43733.23    43492.47    417.85 o

-9   9  18    13875.92    14655.42    387.01 o

-6   9  18     5709.49     5661.02     80.68 o

-3   9  18     9014.59     8565.75    110.69 o

0   9  18    31623.67    30010.04    483.62 o

-8  10  18    48682.69    50137.69    678.33 o

-5  10  18    22513.29    22038.11    236.64 o

-2  10  18      501.07      481.46     24.89 o

-10  11  18     4565.40     4579.63    106.03 o

-7  11  18    10863.65    10855.18    145.55 o

-4  11  18     3785.64     3879.92     66.17 o

-1  11  18     1569.06     1527.33     45.31 o

-9  12  18    23657.63    24094.81    325.35 o

-6  12  18    10348.58    10217.85    148.93 o

-3  12  18     5682.05     5717.36     93.85 o

-8  13  18     1069.00     1171.69     55.71 o

-5  13  18     9341.96     9126.86    140.04 o

-2   3  19    16137.07    16883.22    194.57 o

-1   4  19     4755.54     4648.28     67.82 o

-3   5  19    10016.08     9803.22     94.99 o

-5   6  19    35247.72    35498.67    359.45 o

-2   6  19     3279.86     3144.40     40.53 o

-4   7  19    12851.10    12555.82    139.28 o

-1   7  19     9664.00     8715.35     98.07 o

-6   8  19      206.90      204.93     16.46 o

-3   8  19     9307.87     8641.83    100.19 o

-8   9  19    15554.94    15944.18    223.79 o

-5   9  19      435.01      452.92     21.57 o

-2   9  19     1613.72     1520.56     38.13 o

-7  10  19    31275.04    31954.08    367.97 o

-4  10  19     4435.32     4166.04     67.06 o

-1  10  19     1148.04     1073.85     36.46 o

-9  11  19     2923.85     3012.99     74.54 o

-6  11  19    18225.50    18259.26    222.70 o

-3  11  19     1061.28     1082.79     34.77 o

-11  12  19    18948.50    19404.30    292.52 o

-8  12  19     3797.26     3879.27     86.73 o

-5  12  19     2640.85     2607.50     58.75 o

-2  12  19      741.35      791.89     35.23 o

-7  13  19     8747.20     8903.81    145.94 o

-4  13  19      732.51      762.82     32.21 o

0   1  20    89943.84    97833.68   1562.67 o

-1   3  20     8868.77     8693.63    109.18 o

-3   4  20      861.19      935.24     24.99 o

0   4  20   224600.22   224961.72   2681.10 o

-5   5  20    11483.79    11587.02    180.12 o

-2   5  20    64010.27    64730.85    592.02 o

-4   6  20   221437.48   219797.05   2485.76 o

-1   6  20    16387.79    15683.91    156.61 o

-6   7  20     1179.04     1160.36     32.65 o

-3   7  20    15710.78    15140.98    171.94 o

0   7  20    10815.53    10778.10    174.29 o

-8   8  20     3719.31     4043.98    108.79 o

-5   8  20    27634.33    26720.15    293.51 o

-2   8  20    70002.74    67782.14    670.53 o

-7   9  20    10220.13    10102.20    141.76 o

-4   9  20    15689.98    15483.51    174.10 o

-1   9  20     4383.05     4136.83     72.30 o

-9  10  20    19722.93    19993.53    276.47 o

-6  10  20    13260.09    12987.86    159.48 o

-3  10  20    23087.58    22464.08    266.53 o

0  10  20     8440.08     8208.71    194.13 o

-11  11  20    12798.44    13237.75    330.22 o

-8  11  20     5507.84     5424.66    105.63 o

-5  11  20     2807.62     2551.48     53.33 o

-2  11  20     6617.48     6164.18     97.65 o

-10  12  20     1053.07      994.50     44.95 o

-7  12  20    42756.20    43953.16    526.24 o

-4  12  20     1719.45     1815.79     46.92 o

-1  12  20     6730.47     6639.65    123.76 o

-9  13  20     1119.22     1133.75     47.51 o

-6  13  20     2157.26     2079.62     57.07 o

-1   2  21     3087.60     3095.54     57.99 o

-2   4  21     2249.74     2085.42     30.62 o

-4   5  21     7149.19     6935.32     76.11 o

-1   5  21    18898.55    18472.30    180.21 o

-3   6  21    12674.73    11998.18    176.14 o

-5   7  21     2053.29     1977.25     38.06 o

-2   7  21     4741.83     4341.98     62.80 o

-7   8  21       75.48      109.48     17.02 o

-4   8  21     4289.18     3998.93     56.31 o

-1   8  21    22129.39    21748.98    229.51 o

-6   9  21       12.22       30.94     12.01 o

-3   9  21    16857.05    15989.15    195.38 o

-8  10  21      288.10      339.42     28.47 o

-5  10  21     4243.74     4004.06     65.12 o

-2  10  21      318.95      350.82     22.31 o

-10  11  21     1898.33     2144.81     69.07 o

-7  11  21     1611.69     1641.10     47.86 o

-4  11  21     2328.82     2363.31     51.94 o

-1  11  21    12399.39    12105.29    173.74 o

-9  12  21     1046.10     1134.92     46.04 o

-6  12  21     7298.06     7137.79    120.94 o

-3  12  21     7777.62     7763.92    117.93 o

-8  13  21     8130.05     8572.84    166.65 o

-5  13  21     1648.04     1735.56     52.63 o

-1   1  22     6538.05     6885.63    208.83 o

0   2  22    33958.36    34903.98    438.06 o

-2   3  22    38643.39    41468.48    441.80 o

-4   4  22    18309.97    18269.67    257.38 o

-1   4  22    22792.62    22027.90    225.53 o

-3   5  22    21081.26    20288.40    196.90 o

0   5  22     5257.39     5347.36    147.77 o

-5   6  22     7473.78     7621.92     91.75 o

-2   6  22     5002.73     4508.12     56.31 o

-7   7  22    56363.44    56577.95    802.79 o

-4   7  22      623.46      677.44     22.53 o

-1   7  22     2347.37     2056.36     42.11 o

-6   8  22     2428.86     2400.28     50.61 o

-3   8  22     2476.79     2588.31     44.47 o

0   8  22    20596.32    19650.00    298.86 o

-8   9  22     4356.85     4257.71     82.25 o

-5   9  22     6343.02     5644.06     81.87 o

-2   9  22     3258.51     3150.74     58.88 o

-10  10  22     6277.45     6430.98    162.22 o

-7  10  22     1572.46     1697.24     44.85 o

-4  10  22     7898.74     7377.10    106.81 o

-1  10  22     7194.57     7012.29    105.50 o

-9  11  22     8824.06     9092.64    158.50 o

-6  11  22      883.61      952.26     30.94 o

-3  11  22     1267.86     1283.94     38.44 o

0  11  22     4953.40     4707.05    137.15 o

-8  12  22      638.14      577.88     34.68 o

-5  12  22     1227.99     1192.50     42.38 o

-2  12  22    16989.20    16804.41    229.78 o

-7  13  22     4236.88     4234.25    102.88 o

-1   3  23      436.65      467.12     15.37 o

-3   4  23     3026.09     2969.77     39.67 o

-2   5  23     8259.72     7695.58     81.70 o

-4   6  23      876.11      896.25     27.78 o

-1   6  23    14005.42    13111.13    153.36 o

-6   7  23     1325.71     1265.32     35.88 o

-3   7  23     4649.01     4408.82     62.05 o

-5   8  23     6043.16     5580.10     87.74 o

-2   8  23     1788.22     1649.99     43.51 o

-7   9  23     3562.96     3429.39     65.75 o

-4   9  23     2727.72     2602.72     48.97 o

-1   9  23     3071.41     3053.46     58.54 o

-9  10  23     2733.07     2843.19     66.73 o

-6  10  23     3051.90     2999.84     57.76 o

-3  10  23      391.73      433.36     23.80 o

-8  11  23     4092.60     4232.04     99.91 o

-5  11  23     2645.09     2684.25     62.47 o

-2  11  23      441.59      472.22     25.98 o

-10  12  23       79.63      109.44     24.20 o

-7  12  23     1916.31     1990.86     64.28 o

-4  12  23     1179.64     1167.30     37.96 o

-6  13  23     4946.73     4755.03     94.68 o

0   0  24    17454.27    19853.42    511.41 o

-1   2  24    13346.26    12561.65    138.09 o

-3   3  24     6604.53     6515.19    101.62 o

0   3  24    48639.61    45971.01    604.47 o

-2   4  24    19026.40    17649.57    161.98 o

-4   5  24    36902.73    36315.57    354.31 o

-1   5  24     1967.46     1853.31     46.73 o

-6   6  24     3052.29     2914.16     73.20 o

-3   6  24     6295.17     5775.94     68.73 o

0   6  24     6470.94     5803.49    119.08 o

-5   7  24     1308.49     1231.66     30.32 o

-2   7  24    69624.32    65384.22    799.46 o

-7   8  24     2743.85     2486.02     52.72 o

-4   8  24    22361.59    21408.86    231.11 o

-1   8  24     1519.15     1513.74     43.58 o

-9   9  24      276.58      318.91     37.81 o

-6   9  24    16545.92    15772.47    207.56 o

-3   9  24     1499.87     1418.79     37.32 o

0   9  24    33735.79    32945.78    608.28 o

-8  10  24     9940.79     9981.40    167.56 o

-5  10  24    13142.02    12619.61    172.81 o

-2  10  24     5816.34     5759.48     91.50 o

-10  11  24     2428.98     2416.39     68.78 o

-7  11  24     4947.55     4784.31     92.02 o

-4  11  24     5468.15     5036.50     89.20 o

-1  11  24      428.76      587.49     34.64 o

-9  12  24     3118.56     3308.22     76.75 o

-6  12  24     6625.03     6862.13    112.91 o

-3  12  24     8151.19     8492.15    126.88 o

-2   3  25     1357.32     1234.46     22.17 o

-1   4  25    14914.53    14419.68    139.39 o

-3   5  25     6235.19     5967.87     78.22 o

-5   6  25     3481.79     3409.01     51.89 o

-2   6  25     1361.67     1235.03     42.21 o

-4   7  25     3586.11     3276.09     56.53 o

-1   7  25    16801.85    16193.14    184.99 o

-6   8  25     1346.30     1430.73     58.38 o

-3   8  25     4486.00     4218.45     62.66 o

-8   9  25     1126.88     1012.88     38.31 o

-5   9  25    11303.13    11082.28    153.98 o

-2   9  25      819.50      799.92     29.14 o

-7  10  25      416.89      466.76     26.99 o

-4  10  25     1126.18     1161.51     35.27 o

-1  10  25    17615.42    17542.63    219.48 o

-9  11  25      148.77      191.48     26.98 o

-6  11  25      509.16      509.66     29.21 o

-3  11  25    14494.79    14573.59    189.18 o

-8  12  25     2802.85     2963.58     81.38 o

-5  12  25     5372.74     5332.41    100.56 o

0   1  26     2578.24     2332.54     75.08 o

-2   2  26     9619.21     9533.38    186.75 o

-1   3  26    16237.32    15995.42    154.02 o

-3   4  26     9120.28     8932.96    123.46 o

0   4  26    19930.40    17769.73    452.73 o

-5   5  26   151589.80   153592.38   2327.67 o

-2   5  26   120261.19   120287.63   1178.55 o

-4   6  26     3936.42     3861.81     76.70 o

-1   6  26     2452.55     2279.13     43.84 o

-6   7  26    53460.96    54297.09    601.38 o

-3   7  26   105779.41   105632.39   1000.86 o

0   7  26    52850.17    52260.52    732.95 o

-8   8  26      613.30      655.08     44.13 o

-5   8  26     6304.41     6086.19     95.26 o

-2   8  26    23382.24    22667.60    267.80 o

-7   9  26    39264.34    39418.18    474.89 o

-4   9  26    28662.65    28624.13    318.85 o

-1   9  26     2025.65     1907.19     45.32 o

-9  10  26     8269.72     8392.23    139.48 o

-6  10  26     3001.85     3047.15     67.54 o

-3  10  26     7286.69     7071.41    105.75 o

0  10  26    34270.52    34276.18    639.76 o

-8  11  26     1612.15     1671.97     59.46 o

-5  11  26     9220.42     8823.65    127.15 o

-2  11  26    23976.11    24718.68    297.82 o

-7  12  26    12955.52    13507.71    232.63 o

-4  12  26    14941.78    14500.01    201.52 o

-1   2  27     5985.64     5807.00     62.80 o

-2   4  27     1655.08     1506.91     27.98 o

-4   5  27     2092.30     1923.96     36.09 o

-1   5  27     2434.49     2277.72     38.54 o

-3   6  27      936.95      856.99     23.46 o

-5   7  27     1631.11     1549.52     37.49 o

-2   7  27     4724.50     4398.15     64.25 o

-7   8  27      979.37     1076.42     35.42 o

-4   8  27     2373.12     2283.65     47.24 o

-1   8  27     6030.51     5576.98     85.17 o

-6   9  27      720.37      704.00     32.45 o

-3   9  27     1647.82     1556.06     43.24 o

-8  10  27     2750.36     2774.35     70.83 o

-5  10  27      868.01      917.06     33.33 o

-2  10  27     5200.87     5054.80     84.54 o

-10  11  27      114.05      146.95     26.35 o

-7  11  27      142.92      160.99     21.92 o

-4  11  27     2903.69     2985.05     64.80 o

-1  11  27     6971.09     7144.22    129.26 o

-6  12  27     3137.00     3002.10     75.80 o

-1   1  28    59204.94    59786.28    778.66 o

0   2  28    27516.86    26432.60    335.84 o

-2   3  28     7319.22     7231.66    137.28 o

-4   4  28    45142.39    45258.05    648.08 o

-1   4  28    14041.19    13064.12    135.35 o

-3   5  28    80907.19    79764.21    788.20 o

0   5  28    48369.59    47906.79    594.39 o

-5   6  28     2488.20     2289.42     45.78 o

-2   6  28    14138.14    13495.77    146.09 o

-7   7  28    35407.22    35707.64    577.42 o

-4   7  28     2740.38     2834.16     64.99 o

-1   7  28    29368.47    28725.89    330.92 o

-6   8  28    13067.17    13267.77    178.97 o

-3   8  28    25875.22    25436.84    272.53 o

0   8  28      894.14      852.63     43.09 o

-8   9  28     2091.94     1933.75     53.54 o

-5   9  28    27343.73    26913.54    354.92 o

-2   9  28    21240.63    20949.92    251.95 o

-10  10  28    32792.43    34943.55    654.34 o

-7  10  28    18535.73    18452.80    257.50 o

-4  10  28      286.09      364.11     23.74 o

-1  10  28    10135.18    10215.66    152.94 o

-9  11  28     9617.54     9867.97    172.30 o

-6  11  28     1079.64     1160.07     45.65 o

-3  11  28       46.73      150.53     19.64 o

-8  12  28    17048.04    17199.11    284.45 o

-5  12  28    16218.11    16548.70    239.78 o

-1   3  29     3754.53     3620.53     47.79 o

-3   4  29    21306.88    20732.70    294.62 o

-2   5  29    12798.16    12437.48    150.10 o

-4   6  29     1740.13     1644.25     36.26 o

-1   6  29     5263.65     4785.10     65.35 o

-6   7  29    26624.31    26747.19    328.51 o

-3   7  29      335.32      372.00     19.99 o

-5   8  29     9136.28     9009.22    130.93 o

-2   8  29      242.81      249.97     19.90 o

-7   9  29     1575.38     1528.26     46.14 o

-4   9  29     7898.84     7551.08    115.97 o

-1   9  29     2666.80     2564.32     54.13 o

-9  10  29    29492.64    30552.87    435.71 o

-6  10  29     6063.71     6130.73    109.05 o

-3  10  29     2535.82     2521.26     57.60 o

-8  11  29    22603.78    23332.54    372.72 o

-5  11  29     4652.58     4727.29     92.63 o

-2  11  29      352.96      485.81     27.33 o

-7  12  29    12436.12    12864.66    225.63 o

0   0  30   338147.16   342025.94  21195.89 o

-1   2  30     8593.57     8603.97     99.59 o

-3   3  30   117012.29   119883.53   1821.38 o

0   3  30    46193.59    47197.91    585.00 o

-2   4  30   204002.86   205539.45   1996.26 o

-4   5  30     9744.78     9483.58    118.81 o

-1   5  30    22595.03    21686.35    223.00 o

-6   6  30    44379.90    46764.43    821.47 o

-3   6  30     4390.80     4425.29     64.12 o

0   6  30    49784.78    49271.41    773.57 o

-5   7  30    21379.37    20934.82    264.25 o

-2   7  30     9767.17     9626.07    117.94 o

-7   8  30     1899.34     1853.70     49.87 o

-4   8  30    22529.12    22029.26    277.84 o

-1   8  30      366.11      372.50     22.48 o

-9   9  30     8667.81     8394.00    197.78 o

-6   9  30     1963.19     1927.70     52.10 o

-3   9  30     4276.03     4218.66     74.94 o

0   9  30    11088.70    10602.79    208.19 o

-8  10  30     1497.54     1610.87     60.83 o

-5  10  30    21760.29    21495.38    317.35 o

-2  10  30     2701.51     2858.43     59.90 o

-7  11  30    24965.19    24840.77    337.74 o

-4  11  30     9675.06     9801.33    140.34 o

-2   3  31     5545.60     5185.88     69.99 o

-1   4  31     2652.70     2465.67     41.25 o

-3   5  31     7531.99     7054.71     94.42 o

-5   6  31     2673.74     2579.13     54.20 o

-2   6  31     2650.35     2462.12     40.73 o

-4   7  31     4661.44     4364.97     72.49 o

-1   7  31     3816.91     3766.68     63.07 o

-6   8  31      461.81      488.42     26.41 o

-3   8  31     4379.36     4199.32     68.28 o

-8   9  31     4568.91     4772.15    100.16 o

-5   9  31      950.03      848.83     35.37 o

-2   9  31       58.43       61.78     14.80 o

-7  10  31     3454.87     3575.73     83.43 o

-4  10  31     1456.72     1447.78     50.66 o

-1  10  31    10771.70    10347.39    155.91 o

-6  11  31     6124.07     6300.19    123.51 o

-3  11  31     4304.02     4536.16     86.24 o

0   1  32    10847.45    10491.89    197.82 o

-2   2  32    13920.08    13922.15    222.03 o

-1   3  32      911.84      861.81     22.01 o

-3   4  32     1245.69     1328.56     41.47 o

0   4  32    13515.23    12964.95    194.62 o

-5   5  32     5180.00     5439.74    133.08 o

-2   5  32     9730.53     9661.32    115.13 o

-4   6  32     7704.72     7835.21    104.65 o

-1   6  32     6029.01     5727.09     76.18 o

-6   7  32     7534.33     7303.06    142.89 o

-3   7  32     5318.11     4679.80     69.48 o

0   7  32      169.90      214.63     26.85 o

-8   8  32     1829.10     1830.79     86.57 o

-5   8  32     9397.62     9089.01    134.14 o

-2   8  32     9931.02     9454.90    144.00 o

-7   9  32      986.28      943.17     40.44 o

-4   9  32     5549.50     5185.25    103.91 o

-1   9  32     4936.26     4591.43     85.30 o

-9  10  32     1491.31     1612.97     60.72 o

-6  10  32       48.89       50.14     18.39 o

-3  10  32     5470.02     5493.18     91.35 o

-8  11  32     5546.67     5791.45    127.45 o

-5  11  32     2721.54     2871.84     69.36 o

-1   2  33     4965.10     4771.06     63.95 o

-2   4  33      194.81      217.21     18.66 o

-4   5  33       59.41       73.93     13.94 o

-1   5  33      214.16      202.14     15.03 o

-3   6  33       58.53       66.87     13.34 o

-5   7  33      983.26      995.46     34.23 o

-2   7  33       87.78       81.99     13.50 o

-7   8  33      609.26      667.23     51.84 o

-4   8  33     1827.36     1764.57     43.62 o

-1   8  33     3876.66     3796.67     66.26 o

-6   9  33      245.16      305.08     26.06 o

-3   9  33     4392.17     4554.71     84.04 o

-8  10  33     2323.96     2231.46     65.49 o

-5  10  33      848.77      894.09     41.20 o

-2  10  33     3271.70     3362.23     67.34 o

-7  11  33     1719.25     1742.04     57.40 o

-4  11  33      479.78      518.20     33.88 o

-1   1  34    26433.21    26101.94    360.04 o

0   2  34    67598.16    65696.73    861.09 o

-2   3  34     4632.01     4661.24     67.03 o

-4   4  34    10592.74     9864.73    209.19 o

-1   4  34     4759.03     4699.25     62.40 o

-3   5  34     4783.62     4832.27     77.21 o

0   5  34    31704.59    30657.71    423.13 o

-5   6  34     4253.35     4224.57     76.14 o

-2   6  34     1007.28      963.33     27.90 o

-7   7  34    13137.78    13485.21    279.52 o

-4   7  34    16436.60    15325.16    193.36 o

-1   7  34     6693.45     6035.83     89.23 o

-6   8  34     1159.45     1181.18     41.10 o

-3   8  34    11851.26    11414.10    146.63 o

0   8  34     3247.45     3335.39     84.90 o

-8   9  34      680.25      786.78     43.59 o

-5   9  34     3248.53     3202.03     71.82 o

-2   9  34    15342.41    15189.19    221.70 o

-7  10  34    19104.49    19134.67    290.26 o

-4  10  34     5554.91     5592.63    127.96 o

-1  10  34    11950.15    12251.74    190.33 o

-6  11  34     2578.92     2624.52     72.31 o

-1   3  35     7469.66     7137.88     88.27 o

-3   4  35     1336.99     1306.28     35.39 o

-2   5  35       68.31       71.25     14.24 o

-4   6  35     1004.65      969.21     34.04 o

-1   6  35     6512.51     6255.14     95.20 o

-6   7  35      379.84      446.46     28.56 o

-3   7  35     8527.43     8356.84    127.36 o

-5   8  35     2034.77     2060.91     54.52 o

-2   8  35      328.58      407.55     23.21 o

-7   9  35     1346.24     1367.42     53.96 o

-4   9  35      206.03      256.57     26.98 o

-1   9  35    11332.56    11541.22    169.27 o

-6  10  35     5334.76     5301.46    101.97 o

-3  10  35     7322.43     7345.14    126.75 o

0   0  36     6991.01     7531.37    237.62 o

-1   2  36      650.36      661.70     24.30 o

-3   3  36    26006.16    25741.21    425.56 o

0   3  36     2421.11     2506.19     59.00 o

-2   4  36    13770.23    13081.02    166.80 o

-4   5  36    18981.11    19291.94    246.97 o

-1   5  36    28897.08    28114.70    310.89 o

-6   6  36     9534.27     9324.11    184.62 o

-3   6  36     5084.59     4883.65     84.79 o

0   6  36    20531.99    19395.13    336.63 o

-5   7  36    70394.28    71854.43    883.54 o

-2   7  36    28036.13    28688.92    308.00 o

-7   8  36     6652.03     6952.37    121.49 o

-4   8  36    15059.99    15025.94    204.18 o

-1   8  36     1072.52     1258.08     46.43 o

-9   9  36    50273.33    54108.00   1124.04 o

-6   9  36    10181.61    10450.28    176.27 o

-3   9  36    17264.85    17218.89    234.41 o

0   9  36    23468.77    23705.75    378.39 o

-5  10  36    15283.37    15297.41    243.08 o

-2   3  37      562.91      579.56     23.99 o

-1   4  37       17.41       31.44     11.61 o

-3   5  37     4656.33     4436.09     74.69 o

-5   6  37     2149.97     2158.17     52.47 o

-2   6  37     3145.18     3004.57     58.96 o

-4   7  37     1208.14     1152.48     44.24 o

-1   7  37      835.88      868.54     37.07 o

-6   8  37      267.59      345.03     27.28 o

-3   8  37      866.91      895.38     34.09 o

-8   9  37      682.98      682.19     42.50 o

-5   9  37     1069.25     1153.13     46.10 o

-2   9  37     1089.55     1084.03     38.63 o

-7  10  37     3049.05     3112.51     85.98 o

-4  10  37     7639.02     7685.22    144.57 o

0   1  38    10157.42     9879.52    189.10 o

-2   2  38    13079.67    12901.10    214.73 o

-1   3  38    27840.38    27599.34    307.62 o

-3   4  38     3517.11     3642.04     65.57 o

0   4  38    10707.22     9966.92    174.42 o

-5   5  38    24004.02    23765.05    401.65 o

-2   5  38    25856.50    25943.40    305.87 o

-4   6  38     9378.04     9164.95    145.03 o

-1   6  38    22250.11    21690.32    250.63 o

-6   7  38      621.78      708.98     34.62 o

-3   7  38    12610.52    12436.50    175.10 o

0   7  38    52905.72    52952.76    846.97 o

-8   8  38    29238.57    30961.64    675.95 o

-5   8  38     5284.39     5290.06    100.05 o

-2   8  38     6147.92     5719.05     99.20 o

-7   9  38    16405.08    16982.89    285.10 o

-4   9  38    11936.61    12239.84    218.90 o

-1   9  38     3868.37     3825.08     79.24 o

-1   2  39     1428.32     1339.05     41.56 o

-2   4  39      575.05      556.51     25.91 o

-4   5  39     4442.96     4278.25     82.48 o

-1   5  39     1088.29     1134.97     34.97 o

-3   6  39     5465.53     5443.00     93.41 o

-5   7  39      949.82      931.44     38.49 o

-2   7  39      917.08      995.28     36.26 o

-7   8  39    16968.91    17483.51    251.28 o

-4   8  39      233.81      296.61     26.07 o

-1   8  39      671.16      697.92     29.74 o

-6   9  39    13253.72    13171.32    213.98 o

-3   9  39      917.37      913.29     44.87 o

-1   1  40    14496.55    14197.49    234.66 o

0   2  40   145642.08   151373.70   2111.23 o

-2   3  40     4570.25     4584.56     77.15 o

-4   4  40    76634.83    79458.31   1226.64 o

-1   4  40       73.55      205.01     24.95 o

-3   5  40     3081.61     2998.26     59.90 o

0   5  40     2947.42     3117.77     85.73 o

-5   6  40      494.93      555.29     31.49 o

-2   6  40    48523.54    49231.87    585.62 o

-7   7  40     6894.11     6733.45    170.71 o

-4   7  40     6747.14     6689.98    117.70 o

-1   7  40      463.87      652.56     34.57 o

-6   8  40    18429.82    19056.98    269.37 o

-3   8  40     2129.36     2225.48     59.58 o

0   8  40     8924.31     9115.98    190.89 o

-5   9  40     4602.77     4764.11    103.25 o

-1   3  41     3131.67     3068.21     57.57 o

-3   4  41     1378.47     1365.97     41.63 o

-2   5  41      488.67      506.13     25.95 o

-4   6  41      819.79      828.42     36.60 o

-1   6  41    10831.44    10721.10    156.77 o

-6   7  41     1951.33     2148.27     55.67 o

-3   7  41     3309.13     3439.05     75.68 o

-5   8  41     1110.26     1142.37     43.46 o

-2   8  41      480.67      588.62     34.26 o

0   0  42    22713.07    21951.85    596.15 o

-1   2  42     1785.47     1954.78     40.33 o

-3   3  42     2378.52     2609.79     78.65 o

0   3  42    25267.53    24594.93    417.90 o

-2   4  42    10080.18    10144.25    140.85 o

-4   5  42     9222.07     9083.88    137.33 o

-1   5  42     2708.49     2785.34     58.22 o

-6   6  42     1044.37     1096.32     63.09 o

-3   6  42      565.95      542.89     31.00 o

0   6  42    10034.60     9827.44    221.32 o

-5   7  42     5586.92     5806.99    120.86 o

-2   7  42     5806.95     5811.11    108.44 o

-4   8  42     2145.60     2159.04     59.62 o

-2   3  43      115.22      160.76     18.84 o

-1   4  43      901.09      965.15     33.83 o

-3   5  43      206.49      304.85     24.67 o

-5   6  43     1095.51     1047.99     41.94 o

-2   6  43       38.46       68.56     16.73 o

-4   7  43      543.77      586.28     32.89 o

-1   7  43     3547.75     3611.47     85.62 o

-3   8  43      190.35      267.67     27.80 o

0   1  44     5446.26     5477.24    115.89 o

-2   2  44    23566.51    23284.34    362.32 o

-1   3  44     4603.67     4785.66     82.98 o

-3   4  44     7463.28     7488.24    119.73 o

0   4  44     7938.50     8141.66    172.23 o

-5   5  44    10222.92    10642.92    211.49 o

-2   5  44    16547.16    16305.21    209.34 o

-4   6  44     4364.03     4264.12     88.90 o

-1   6  44      488.27      524.02     31.77 o

-6   7  44     1791.73     1941.85     57.60 o

-3   7  44     2336.18     2473.71     63.98 o

-1   2  45     2816.06     2826.08     57.02 o

-2   4  45      686.09      712.67     30.65 o

-4   5  45      245.91      269.83     24.75 o

-1   5  45     4543.54     4534.17     99.09 o

-3   6  45     3521.63     3756.21     82.00 o

-5   7  45     4129.55     4414.33     92.45 o

-2   7  45      975.25     1058.80     41.97 o

-1   1  46     4434.30     4279.98     99.98 o

0   2  46      594.27      560.66     39.81 o

-2   3  46    10024.39    10913.19    160.06 o

-4   4  46     1405.33     1335.40     58.64 o

-1   4  46      740.05      937.16     36.89 o

-3   5  46    49995.57    51286.79    611.52 o

0   5  46    31860.43    33292.95    720.48 o

-5   6  46    11915.16    12772.07    185.31 o

-2   6  46     3538.21     3331.11     71.62 o

-1   3  47      114.67      144.08     19.60 o

-3   4  47      185.11      196.26     21.85 o

-2   5  47      629.29      647.20     31.54 o

-4   6  47      434.50      512.46     33.83 o

0   0  48    23435.99    22928.25    634.11 o

-1   2  48     2896.07     3056.87     64.90 o

-3   3  48    21906.30    22348.89    389.62 o

0   3  48     6747.28     6319.55    146.68 o

-2   4  48    14004.50    14642.31    218.42 o

-4   5  48       51.63       98.71     18.01 o

-1   5  48     8327.30     8852.31    149.61 o

-2   3  49     5456.36     5575.36    108.01 o

-1   4  49     2250.69     2390.25     60.61 o

0   1  50     5708.71     6501.82    150.81 o

-2   2  50    82057.03    85073.88   1483.77 o

-1   3  50    12960.64    13340.20    192.46 o

-1   2  51      708.54      711.76     35.98 o

-1   1  52     2948.86     3164.04     96.63 o