Table 4d: FoFc for Syn 500 Sample, for paper entitled: "The crystal chemistry

of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite

to merrillite", by Hughes et al. (2008).

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

0   1 -52     3266.16     3255.69    100.98 o

-1   2 -51      802.78      788.34     34.03 o

-1   1 -50     6194.38     7005.06    152.50 o

0   2 -50    93819.58    98560.66   1088.96 o

-2   3 -50    13201.61    13506.65    142.74 o

-1   4 -50     1175.03     1216.79     35.94 o

-1   3 -49     5715.57     5813.42     83.65 o

-3   4 -49     2559.32     2609.53     53.34 o

-2   5 -49     2490.88     2533.38     56.90 o

0   0 -48    21745.65    21966.46    548.17 o

-1   2 -48     3472.60     3434.81     76.61 o

-3   3 -48     6171.67     6125.50    120.94 o

0   3 -48    21772.52    22604.32    324.61 o

-2   4 -48    14916.22    15175.20    152.78 o

-4   5 -48     9964.08    10398.02    129.45 o

-1   5 -48       35.93      161.31     28.64 o

-2   3 -47      111.20      135.27     14.66 o

-1   4 -47      331.97      348.87     19.19 o

-3   5 -47      876.46      847.52     31.55 o

-2   6 -47      503.72      535.34     27.87 o

0   1 -46     5986.42     5606.90    126.72 o

-2   2 -46      678.10      687.90     36.54 o

-1   3 -46    10272.82    10773.91    118.45 o

-3   4 -46     1165.54     1261.61     48.25 o

0   4 -46      898.58      968.09     44.24 o

-5   5 -46    34509.02    35772.98    475.03 o

-2   5 -46    55145.91    57637.21    420.05 o

-4   6 -46     4043.78     4039.37     79.52 o

-1   6 -46    12143.49    12279.44    154.35 o

-1   2 -45     2724.66     2604.80     50.34 o

-2   4 -45      764.06      818.79     27.87 o

-4   5 -45     4482.13     4477.26     75.48 o

-1   5 -45      312.35      360.99     18.79 o

-3   6 -45     3899.30     4014.94     71.41 o

-5   7 -45     1021.43     1112.01     39.65 o

-2   7 -45     4261.04     4488.19     83.64 o

-1   1 -44     6744.75     6297.05    115.80 o

0   2 -44    22064.06    21595.80    303.99 o

-2   3 -44     4146.40     4332.22     66.42 o

-4   4 -44     9168.49     8819.07    145.42 o

-1   4 -44     7971.04     7794.45     94.93 o

-3   5 -44    17001.13    16912.09    159.71 o

0   5 -44     9083.83     9536.40    156.08 o

-5   6 -44      472.52      503.18     26.46 o

-2   6 -44     3524.75     3431.71     64.44 o

-4   7 -44     2390.42     2376.84     58.62 o

-1   7 -44     1860.51     1972.12     58.36 o

-1   3 -43      195.44      194.10     16.43 o

-3   4 -43      982.02     1039.23     30.57 o

-2   5 -43      282.76      332.02     17.99 o

-4   6 -43       38.42       68.56     11.84 o

-1   6 -43     1120.44     1078.41     37.50 o

-6   7 -43     3955.11     3979.98     78.87 o

-3   7 -43      531.56      587.57     25.66 o

-5   8 -43      257.76      314.01     21.22 o

0   0 -42    19075.92    18735.60    462.74 o

-1   2 -42     2207.74     2223.50     44.47 o

-3   3 -42    24281.68    24828.34    292.11 o

0   3 -42     3015.72     2994.93     66.86 o

-2   4 -42    10117.92    10026.46    109.05 o

-4   5 -42     3495.76     3231.29     60.66 o

-1   5 -42    11019.56    10761.88    109.27 o

-6   6 -42     9780.10     9767.09    187.73 o

-3   6 -42      280.90      314.73     19.15 o

0   6 -42     1090.29     1073.39     53.59 o

-5   7 -42     6884.24     6994.99    119.88 o

-2   7 -42     6832.40     6585.45    101.32 o

-4   8 -42     1505.15     1504.04     45.59 o

-2   3 -41     3294.79     3217.58     54.10 o

-1   4 -41     1356.80     1270.39     33.09 o

-3   5 -41      409.32      418.60     19.55 o

-5   6 -41    11561.27    11838.68    147.04 o

-2   6 -41      868.63      915.51     30.98 o

-4   7 -41     3628.73     3666.23     65.93 o

-1   7 -41     2067.58     2144.20     49.61 o

-6   8 -41      508.45      540.47     27.03 o

-3   8 -41      953.46      999.94     36.29 o

-5   9 -41     1349.30     1351.83     44.40 o

0   1 -40    13986.60    13928.13    167.64 o

-2   2 -40   162032.58   166208.48   1509.02 o

-1   3 -40     4676.91     5103.27     69.52 o

-3   4 -40       51.57      124.73     13.21 o

0   4 -40    91167.78    91568.82    784.98 o

-5   5 -40     4710.85     4634.00    114.48 o

-2   5 -40     2803.26     2708.52     49.09 o

-4   6 -40    56597.49    58144.27    446.72 o

-1   6 -40      535.90      556.21     24.37 o

-6   7 -40      294.54      393.81     31.57 o

-3   7 -40     7872.92     8062.73    183.86 o

0   7 -40     7142.47     6960.82    150.00 o

-8   8 -40    11357.14    11241.36    209.79 o

-5   8 -40     2912.57     2780.29     62.79 o

-2   8 -40    21492.53    22518.52    228.66 o

-4   9 -40     3766.00     4081.40     85.39 o

-1   2 -39     1556.44     1454.68     34.18 o

-2   4 -39      615.37      623.43     22.72 o

-4   5 -39     1208.42     1192.37     31.77 o

-1   5 -39     4697.46     4519.31     68.81 o

-3   6 -39     5394.78     5408.85    104.34 o

-5   7 -39      900.90      901.11     34.25 o

-2   7 -39      833.56      852.86     32.26 o

-7   8 -39      685.71      686.95     30.50 o

-4   8 -39      205.31      257.19     20.99 o

-1   8 -39    18398.42    18824.92    202.98 o

-6   9 -39      871.48      897.85     35.02 o

-3   9 -39    14017.62    14126.86    182.17 o

-1   1 -38    10881.72    10648.87    151.63 o

0   2 -38    12253.32    12343.66    151.88 o

-2   3 -38    29582.99    29167.08    227.80 o

-4   4 -38     9896.32     9669.34    145.97 o

-1   4 -38     3423.35     3473.35     48.94 o

-3   5 -38    26471.81    26723.42    214.94 o

0   5 -38    26731.63    26624.54    305.64 o

-5   6 -38    23812.17    24054.21    237.45 o

-2   6 -38     7753.99     7651.23     97.03 o

-7   7 -38    50886.39    53068.24    642.25 o

-4   7 -38    14161.24    14326.84    149.61 o

-1   7 -38      537.85      574.26     24.46 o

-6   8 -38     4918.20     5034.34     87.08 o

-3   8 -38     5135.16     5439.40     87.96 o

0   8 -38    30423.79    31665.50    422.97 o

-8   9 -38     4681.48     4706.21     86.92 o

-5   9 -38    13192.56    13439.43    161.49 o

-2   9 -38    18885.46    19170.84    253.64 o

-1   3 -37      603.22      627.28     19.77 o

-3   4 -37        7.04       56.68     10.31 o

-2   5 -37     4828.99     4607.66     64.01 o

-4   6 -37     3078.88     3045.70     56.07 o

-1   6 -37     1918.22     2000.21     41.12 o

-6   7 -37      971.12      981.99     35.21 o

-3   7 -37     1239.30     1270.57     35.61 o

-5   8 -37      725.82      807.39     35.02 o

-2   8 -37      232.91      263.08     19.29 o

-7   9 -37     1075.13     1064.64     37.93 o

-4   9 -37     1193.79     1211.46     38.68 o

-1   9 -37      555.44      619.73     37.85 o

-6  10 -37     7794.29     8094.07    132.01 o

-3  10 -37     2583.77     2759.10     77.72 o

0   0 -36     7740.36     8051.66    242.64 o

-1   2 -36      687.70      781.59     24.01 o

-3   3 -36     1900.39     1913.22     53.88 o

0   3 -36    29994.53    30273.65    295.29 o

-2   4 -36    15454.93    14889.76    134.89 o

-4   5 -36    29333.28    29915.86    232.64 o

-1   5 -36    17431.97    17680.12    146.38 o

-6   6 -36    21888.38    21573.07    307.32 o

-3   6 -36     5466.90     5136.78     74.64 o

0   6 -36    10381.91    10309.10    153.40 o

-5   7 -36    28240.96    28961.32    272.66 o

-2   7 -36    73398.34    76273.19    559.78 o

-7   8 -36      746.97      841.48     33.01 o

-4   8 -36    15324.81    16035.31    161.27 o

-1   8 -36     7269.78     7175.47    104.13 o

-9   9 -36    23616.99    24475.48    356.82 o

-6   9 -36    19023.03    19255.02    206.30 o

-3   9 -36    10319.87    10629.11    147.20 o

0   9 -36    52953.92    56202.55    841.12 o

-5  10 -36    15280.75    15798.55    180.76 o

-2   3 -35     7836.92     7607.99     83.69 o

-1   4 -35     1204.93     1231.01     26.70 o

-3   5 -35       58.58       84.63     11.09 o

-5   6 -35     6595.77     6481.69     94.67 o

-2   6 -35      984.32     1009.47     27.78 o

-4   7 -35     8688.50     8760.83    104.86 o

-1   7 -35      498.75      481.13     22.52 o

-6   8 -35      412.28      431.06     23.71 o

-3   8 -35     2082.65     2111.25     46.18 o

-8   9 -35    11294.27    11700.15    148.49 o

-5   9 -35      147.85      229.30     17.78 o

-2   9 -35     1320.28     1406.15     52.29 o

-7  10 -35     7577.73     7626.63    114.64 o

-4  10 -35     5607.74     5690.98    114.70 o

0   1 -34    24935.09    24836.08    246.42 o

-2   2 -34    61531.80    58923.40    571.43 o

-1   3 -34     5578.27     5407.41     62.92 o

-3   4 -34     5846.98     5542.41     68.43 o

0   4 -34     6582.67     6302.00     94.23 o

-5   5 -34    35802.95    34959.83    370.45 o

-2   5 -34     5778.64     5590.87     69.23 o

-4   6 -34      893.47      894.31     28.47 o

-1   6 -34     3541.44     3569.06     51.27 o

-6   7 -34     6373.13     6104.84     92.97 o

-3   7 -34    16817.31    16860.16    162.15 o

0   7 -34    12532.32    12611.35    206.88 o

-8   8 -34     4936.48     5117.60    123.23 o

-5   8 -34    11490.10    11092.94    124.85 o

-2   8 -34     1712.39     1661.67     40.46 o

-7   9 -34    17117.13    17168.77    189.37 o

-4   9 -34     4248.40     4171.23     68.99 o

-1   9 -34      735.56      812.21     40.91 o

-9  10 -34    12258.28    12897.84    195.47 o

-6  10 -34     6954.81     6993.19    106.69 o

-3  10 -34    18070.82    18348.69    193.51 o

-5  11 -34     3095.61     3216.59     73.50 o

-1   2 -33     5084.65     4764.48     57.14 o

-2   4 -33      268.88      268.33     14.64 o

-4   5 -33      199.81      221.01     14.64 o

-1   5 -33      119.34      150.33     11.78 o

-3   6 -33       35.87       59.16     11.07 o

-5   7 -33       85.00      123.53     15.55 o

-2   7 -33      923.90      923.39     27.14 o

-7   8 -33     4249.68     4217.80     76.19 o

-4   8 -33     1801.61     1858.20     36.36 o

-1   8 -33      531.61      567.89     23.10 o

-6   9 -33     5159.55     5172.08     72.66 o

-3   9 -33      289.12      366.67     20.43 o

-8  10 -33     3377.11     3352.33     64.32 o

-5  10 -33      974.00     1072.01     33.40 o

-2  10 -33     2393.96     2320.82     68.22 o

-7  11 -33      468.99      491.76     23.68 o

-4  11 -33     1739.82     1773.74     52.28 o

-1   1 -32     9718.24     9634.11    132.67 o

0   2 -32    15900.60    15731.53    170.47 o

-2   3 -32      885.21      834.72     30.75 o

-4   4 -32    15876.24    15224.02    188.68 o

-1   4 -32     1532.76     1549.36     28.76 o

-3   5 -32    10089.02    10152.00    107.11 o

0   5 -32     5173.56     5326.89     83.89 o

-5   6 -32     6112.40     6159.71     80.59 o

-2   6 -32     8947.64     8683.69    103.73 o

-7   7 -32      254.97      265.76     28.19 o

-4   7 -32     3883.98     3725.44     51.68 o

-1   7 -32     8622.69     8581.86     86.16 o

-6   8 -32     9784.27     9584.01    103.69 o

-3   8 -32     9758.83     9781.02     95.74 o

0   8 -32     2337.36     2400.76     63.80 o

-8   9 -32     5394.69     5252.21     73.56 o

-5   9 -32     6315.79     6167.85     79.44 o

-2   9 -32      904.12      932.33     27.59 o

-7  10 -32     7148.44     6967.98     96.43 o

-4  10 -32       93.75      129.28     21.09 o

-1  10 -32     1836.75     2000.80     56.14 o

-6  11 -32     2750.90     2681.56     56.12 o

-3  11 -32     5648.23     5626.06    101.06 o

-1   3 -31     5525.10     5172.39     55.80 o

-3   4 -31     2857.91     2762.36     43.67 o

-2   5 -31     7482.48     7458.57     76.27 o

-4   6 -31     2663.29     2610.41     43.46 o

-1   6 -31     2807.07     2640.91     36.35 o

-6   7 -31     4443.18     4374.68     60.68 o

-3   7 -31     4319.42     4270.61     55.10 o

-5   8 -31     4178.15     4187.57     60.83 o

-2   8 -31      465.89      525.27     18.76 o

-7   9 -31       43.98       80.39     10.65 o

-4   9 -31     1018.33     1084.71     27.46 o

-1   9 -31     4207.41     4486.39     76.95 o

-9  10 -31    11588.23    11756.97    126.35 o

-6  10 -31     1618.52     1620.63     41.47 o

-3  10 -31     3526.12     3625.06     62.27 o

-8  11 -31     5014.33     5141.48     76.23 o

-5  11 -31     6221.88     6329.72     89.38 o

-2  11 -31       36.54       88.67     16.08 o

0   0 -30   348987.41   346952.59   4412.13 o

-1   2 -30     9056.09     9025.66     87.24 o

-3   3 -30    45070.17    46800.70    460.05 o

0   3 -30   118099.45   118798.16    973.58 o

-2   4 -30   231110.78   225586.44   3409.35 o

-4   5 -30    21666.20    21911.42    161.87 o

-1   5 -30    10807.59    10935.60     82.22 o

-6   6 -30    56952.72    58984.54    706.82 o

-3   6 -30     4653.80     4607.38     52.01 o

0   6 -30    55225.32    56184.41    485.20 o

-5   7 -30    10764.24    11004.21     94.85 o

-2   7 -30    21808.58    22035.97    150.39 o

-7   8 -30      221.31      257.24     15.98 o

-4   8 -30    24168.65    24985.65    176.82 o

-1   8 -30     2259.26     2155.74     38.34 o

-9   9 -30    12892.45    12982.04    185.31 o

-6   9 -30     4324.13     4076.56     53.75 o

-3   9 -30     2104.55     2218.83     42.19 o

0   9 -30     9437.33     9622.50    175.13 o

-8  10 -30     3638.46     3779.04     61.89 o

-5  10 -30    23548.00    24192.21    201.93 o

-2  10 -30     1874.20     2029.38     54.83 o

-7  11 -30     9999.76    10434.80    108.45 o

-4  11 -30    26155.26    26794.34    317.04 o

-2   3 -29     3632.10     3342.66     94.01 o

-1   4 -29    22023.49    21610.94    135.26 o

-3   5 -29    12749.05    12634.52    105.08 o

-5   6 -29     5623.90     5535.69     61.63 o

-2   6 -29     1827.00     1777.98     26.96 o

-4   7 -29      357.90      380.94     13.68 o

-1   7 -29    27662.99    28742.66    206.05 o

-6   8 -29      208.84      252.84     13.13 o

-3   8 -29     9197.24     9182.06     84.63 o

-8   9 -29     2489.81     2472.35     44.48 o

-5   9 -29     8122.79     8156.58     80.75 o

-2   9 -29     1518.75     1524.79     34.70 o

-7  10 -29     2748.42     2767.54     47.53 o

-4  10 -29     6312.97     6342.60     79.45 o

-1  10 -29    31082.18    32379.17    296.48 o

-9  11 -29      448.81      500.79     23.84 o

-6  11 -29     4811.88     5036.97     68.19 o

-3  11 -29    23683.65    24888.57    267.34 o

-5  12 -29    13138.39    13365.27    196.76 o

0   1 -28    56552.66    54443.46    467.62 o

-2   2 -28    26463.44    25061.04    265.60 o

-1   3 -28     7310.80     7189.29     61.49 o

-3   4 -28    15673.24    15650.82    136.54 o

0   4 -28    44198.25    44319.52    352.32 o

-5   5 -28    47543.39    48681.53    420.81 o

-2   5 -28    80172.05    79834.37    408.52 o

-4   6 -28    14202.62    14137.43    103.11 o

-1   6 -28     2957.05     2803.19     34.48 o

-6   7 -28    29630.73    30278.11    216.04 o

-3   7 -28     3147.15     3304.02     43.28 o

0   7 -28    39545.39    40777.09    368.77 o

-8   8 -28      981.74     1057.40     37.26 o

-5   8 -28    25732.16    26197.50    182.11 o

-2   8 -28    12806.94    13176.36    108.16 o

-7   9 -28    22240.21    22221.68    165.57 o

-4   9 -28    27802.86    28557.86    197.48 o

-1   9 -28     2198.81     2181.77     61.26 o

-9  10 -28    10755.94    11074.92    111.66 o

-6  10 -28      188.53      225.33     14.21 o

-3  10 -28    18208.85    18700.67    163.18 o

0  10 -28    33817.89    35720.67    455.91 o

-8  11 -28       68.53      193.57     17.67 o

-5  11 -28     1385.64     1341.10     38.87 o

-2  11 -28    10129.42    10306.94    161.42 o

-7  12 -28    17372.87    17973.00    169.02 o

-4  12 -28    17301.30    17229.66    234.73 o

-1   2 -27     5475.42     5260.94     50.40 o

-2   4 -27     1812.19     1703.51     36.92 o

-4   5 -27     2647.61     2629.71     32.76 o

-1   5 -27     2405.98     2290.66     30.67 o

-3   6 -27     1116.61     1059.48     19.71 o

-5   7 -27     4954.28     4717.25     51.23 o

-2   7 -27     1593.62     1576.14     31.17 o

-7   8 -27     6051.25     5987.31     61.96 o

-4   8 -27     2460.00     2488.28     35.79 o

-1   8 -27     1314.39     1328.51     27.30 o

-6   9 -27     1680.09     1593.58     31.38 o

-3   9 -27      569.64      608.94     18.64 o

-8  10 -27     5176.01     5027.40     67.24 o

-5  10 -27      659.33      755.98     23.20 o

-2  10 -27     2857.45     2886.49     60.23 o

-10  11 -27     7091.18     7037.79    106.54 o

-7  11 -27     2986.31     2930.12     53.32 o

-4  11 -27      145.86      243.84     21.27 o

-1  11 -27      150.22      246.07     20.87 o

-6  12 -27     3115.42     3177.08     60.41 o

-1   1 -26     1970.05     1820.70     39.53 o

0   2 -26     9280.55     8830.76     90.88 o

-2   3 -26    18734.07    19295.92    130.14 o

-4   4 -26    24959.46    24175.80    393.28 o

-1   4 -26     8849.58     8866.14     64.63 o

-3   5 -26   115031.55   116618.52    598.66 o

0   5 -26   156656.84   157127.11   1052.60 o

-5   6 -26     2791.12     2758.07     35.48 o

-2   6 -26     4723.21     4886.89     46.24 o

-7   7 -26    54306.14    56190.66    442.84 o

-4   7 -26   110927.38   111206.93    604.81 o

-1   7 -26    52966.63    53915.39    311.55 o

-6   8 -26    23175.78    23200.21    156.42 o

-3   8 -26     5902.53     5933.03     58.91 o

0   8 -26      969.39     1140.95     41.71 o

-8   9 -26     2841.80     2739.93     40.93 o

-5   9 -26    27978.94    28633.20    208.68 o

-2   9 -26    43819.55    44784.48    261.31 o

-10  10 -26    36597.52    37054.32    361.53 o

-7  10 -26     6317.92     6083.02     73.73 o

-4  10 -26     3287.88     3598.48     49.65 o

-1  10 -26     8631.01     8534.57    106.04 o

-9  11 -26    23671.43    24562.64    209.13 o

-6  11 -26    11653.19    11388.53    118.73 o

-3  11 -26     2217.88     2311.00     54.52 o

-8  12 -26    17530.55    17436.87    165.27 o

-5  12 -26    13167.55    13286.74    156.12 o

-1   3 -25     1229.21     1137.67     18.08 o

-3   4 -25    14730.31    14701.28     97.28 o

-2   5 -25     5645.42     5638.25     48.96 o

-4   6 -25     1303.68     1256.79     21.21 o

-1   6 -25     3841.67     3787.49     37.93 o

-6   7 -25    16445.73    16291.71    116.87 o

-3   7 -25     3879.20     3596.45     43.66 o

-5   8 -25     3952.51     3936.55     43.58 o

-2   8 -25     1276.90     1299.95     21.95 o

-7   9 -25      988.00      993.03     23.22 o

-4   9 -25    11279.12    11724.99    100.36 o

-1   9 -25     1244.63     1208.11     31.03 o

-9  10 -25    18326.00    18391.71    140.70 o

-6  10 -25     1023.04     1083.70     27.84 o

-3  10 -25      518.04      583.73     20.17 o

-8  11 -25    15521.14    15650.07    139.41 o

-5  11 -25      537.28      543.95     21.70 o

-2  11 -25      139.72      195.11     25.15 o

-7  12 -25     5722.45     5688.30     79.34 o

-4  12 -25     2995.85     3066.31     60.02 o

0   0 -24    25137.20    27630.57    400.01 o

-1   2 -24    12857.30    12254.79     76.13 o

-3   3 -24    51741.85    50885.58    383.25 o

0   3 -24     4482.94     4605.32     51.49 o

-2   4 -24    18735.22    17803.66    101.04 o

-4   5 -24     2176.44     1977.79     35.23 o

-1   5 -24    37533.64    36978.17    185.25 o

-6   6 -24     7266.69     7147.99     94.32 o

-3   6 -24     6391.38     6302.70     50.72 o

0   6 -24     4358.12     4408.30     57.93 o

-5   7 -24    73060.21    72527.27    439.82 o

-2   7 -24     1907.31     1817.65     27.61 o

-7   8 -24     1907.42     1876.55     30.10 o

-4   8 -24    26039.26    25668.71    166.93 o

-1   8 -24     2806.85     2671.54     44.19 o

-9   9 -24    37989.16    37612.23    326.11 o

-6   9 -24     1916.22     1819.03     31.05 o

-3   9 -24    17292.29    16853.09    123.97 o

0   9 -24      622.61      688.81     33.01 o

-8  10 -24     6281.89     6468.62     72.16 o

-5  10 -24    13785.48    13741.11    121.99 o

-2  10 -24    11298.07    11507.88    109.04 o

-10  11 -24      474.92      581.14     23.92 o

-7  11 -24     6871.59     6552.51     77.88 o

-4  11 -24     3624.28     3608.76     58.38 o

-1  11 -24     2906.48     2680.52     60.37 o

-9  12 -24     8312.37     8419.35    101.97 o

-6  12 -24     7793.50     8050.83     96.90 o

-3  12 -24     3735.00     3636.98     71.44 o

-2   3 -23      343.37      381.85      9.51 o

-1   4 -23     3125.64     3134.87     29.43 o

-3   5 -23     8304.58     8151.08     60.52 o

-5   6 -23    14293.96    14166.50     99.33 o

-2   6 -23     1013.27     1035.99     18.07 o

-4   7 -23     4963.25     4820.25     46.51 o

-1   7 -23     1325.01     1259.01     21.01 o

-6   8 -23     1826.70     1716.01     29.11 o

-3   8 -23     6636.02     6559.38     56.75 o

-8   9 -23     3383.27     3363.70     43.22 o

-5   9 -23     2885.11     2799.06     43.66 o

-2   9 -23     3518.21     3530.98     42.57 o

-7  10 -23      609.57      609.26     19.69 o

-4  10 -23     3094.63     3066.97     44.91 o

-1  10 -23     2919.48     3126.33     62.29 o

-9  11 -23      445.50      503.97     21.69 o

-6  11 -23     2921.47     2968.56     51.96 o

-3  11 -23     4852.07     4856.96     69.18 o

-8  12 -23     1178.30     1229.29     34.10 o

-5  12 -23     2235.82     2234.85     64.49 o

-2  12 -23       52.93      107.85     17.24 o

-7  13 -23     4747.04     4640.40     78.14 o

0   1 -22     5744.44     6071.47     66.19 o

-2   2 -22    29604.66    30982.30    240.03 o

-1   3 -22    40618.83    41583.08    200.49 o

-3   4 -22    21707.19    21838.45    123.06 o

0   4 -22    19127.38    18960.72    145.50 o

-5   5 -22     6057.26     6116.66     93.75 o

-2   5 -22    20079.96    19724.17    111.64 o

-4   6 -22     3373.65     3355.70     58.75 o

-1   6 -22     8741.68     9096.30     61.50 o

-6   7 -22     2247.21     2054.44     29.53 o

-3   7 -22     1557.22     1641.68     24.81 o

0   7 -22    57272.19    58745.30    420.20 o

-8   8 -22    21401.17    21925.23    204.51 o

-5   8 -22     3130.47     3453.54     39.35 o

-2   8 -22     2657.16     2573.17     32.02 o

-7   9 -22     3832.11     3839.64     47.29 o

-4   9 -22     6631.09     6359.79     63.20 o

-1   9 -22     3582.53     3642.70     60.71 o

-9  10 -22     8234.66     8098.04     90.18 o

-6  10 -22     7561.26     7497.30     81.34 o

-3  10 -22     2115.31     2173.30     36.62 o

0  10 -22     7513.30     7348.36    147.64 o

-11  11 -22     3946.63     3985.59     93.34 o

-8  11 -22     1493.25     1470.09     33.88 o

-5  11 -22      621.77      769.39     24.05 o

-2  11 -22     9122.52     9118.51    120.07 o

-10  12 -22    16856.36    16913.19    173.53 o

-7  12 -22     1545.74     1597.76     36.10 o

-4  12 -22      617.13      602.94     27.27 o

-6  13 -22     4577.35     4495.06     76.61 o

-1   2 -21     2923.03     2958.67     24.63 o

-2   4 -21     2034.27     1966.92     21.09 o

-4   5 -21    18960.84    19157.54    112.12 o

-1   5 -21     7293.37     7197.43     47.63 o

-3   6 -21    12877.65    12797.73     86.57 o

-5   7 -21     4493.87     4246.57     42.73 o

-2   7 -21     2229.52     2151.99     26.69 o

-7   8 -21    24319.11    24545.54    155.57 o

-4   8 -21     4302.97     4131.08     45.58 o

-1   8 -21       46.24       97.27      7.95 o

-6   9 -21    18340.93    18286.11    137.28 o

-3   9 -21       41.21       61.79      8.16 o

-8  10 -21      329.86      337.15     15.22 o

-5  10 -21     4622.41     4600.54     59.98 o

-2  10 -21      357.42      419.20     17.20 o

-10  11 -21    13316.20    12897.49    132.25 o

-7  11 -21     2201.13     2275.45     41.89 o

-4  11 -21     2134.75     2084.81     42.30 o

-1  11 -21     1667.96     1707.49     47.03 o

-9  12 -21     8359.91     8184.47     99.13 o

-6  12 -21     7627.56     7821.81     89.48 o

-3  12 -21      802.55      885.30     30.50 o

-8  13 -21     1873.09     1932.44     44.74 o

-5  13 -21     8074.06     8286.58    109.59 o

-1   1 -20    86075.13    88495.06    559.60 o

-2   3 -20     9509.04     9272.47     57.89 o

-4   4 -20   233123.33   230752.98   1595.38 o

-1   4 -20     1464.82     1619.64     31.70 o

-3   5 -20    65671.01    66353.87    333.72 o

0   5 -20    12567.14    13001.89     99.10 o

-5   6 -20    16329.93    16170.08    244.45 o

-2   6 -20   240012.39   244279.55   1098.40 o

-7   7 -20    13150.38    13425.51    136.31 o

-4   7 -20    14178.33    14018.35     99.11 o

-1   7 -20     1074.68      954.05     17.00 o

-6   8 -20    76595.23    75570.90    404.42 o

-3   8 -20    27945.89    28210.01    223.00 o

0   8 -20     5100.23     5397.59     82.89 o

-8   9 -20     4720.78     4680.93     51.54 o

-5   9 -20    17866.37    18048.27    134.55 o

-2   9 -20    10016.82     9876.40     83.54 o

-10  10 -20     8782.88     9086.85    145.01 o

-7  10 -20    24206.99    24267.00    184.12 o

-4  10 -20    15458.25    15286.68    122.53 o

-1  10 -20    20446.68    20450.69    203.43 o

-9  11 -20     7911.63     7402.59     85.21 o

-6  11 -20     2620.44     2532.79     44.74 o

-3  11 -20     5099.69     5087.17     70.82 o

0  11 -20    12773.83    13184.29    223.22 o

-11  12 -20     8393.59     8039.88    101.35 o

-8  12 -20     1469.00     1643.51     55.68 o

-5  12 -20    45028.69    45432.45    359.08 o

-2  12 -20     1252.77     1212.85     40.34 o

-7  13 -20     2284.06     2124.73     50.17 o

-4  13 -20     1105.34     1084.39     42.70 o

-1   3 -19    16358.01    16587.91     91.97 o

-3   4 -19     4436.16     4317.64     35.92 o

-2   5 -19     9672.67     9581.89     57.19 o

-4   6 -19     3159.34     3025.44     30.66 o

-1   6 -19    34584.82    35694.55    168.59 o

-6   7 -19     9504.61     8799.52    123.22 o

-3   7 -19    12490.88    12753.91     85.15 o

-5   8 -19     9210.07     9023.19     74.75 o

-2   8 -19      153.08      179.73      9.39 o

-7   9 -19     1613.73     1545.27     27.10 o

-4   9 -19      406.28      428.72     14.69 o

-1   9 -19    15600.95    16016.59    140.90 o

-9  10 -19     1317.90     1252.50     30.51 o

-6  10 -19     4586.05     4526.30     62.65 o

-3  10 -19    31702.36    32440.00    230.91 o

-8  11 -19     1028.61     1073.14     30.23 o

-5  11 -19    18428.66    18865.97    155.48 o

-2  11 -19     3142.54     3169.64     57.98 o

-10  12 -19      741.04      747.12     27.22 o

-7  12 -19     2601.24     2526.98     52.81 o

-4  12 -19     3905.74     4031.67     63.46 o

-1  12 -19    18916.23    19079.74    206.31 o

-9  13 -19      773.65      784.16     28.29 o

-6  13 -19     9123.50     8999.63    114.60 o

0   0 -18   119776.59   128283.64   2530.83 o

-1   2 -18    21743.46    22950.68    118.68 o

-3   3 -18    54335.18    55116.20    444.35 o

0   3 -18   104595.74   107394.33    666.71 o

-2   4 -18     9908.42     9736.11     60.79 o

-4   5 -18    28183.07    28465.66    149.63 o

-1   5 -18      238.87      370.21     17.33 o

-6   6 -18     6814.67     6619.38    290.67 o

-3   6 -18     7769.47     7749.54     54.44 o

0   6 -18    52858.41    54088.15    336.98 o

-5   7 -18    89940.77    90289.93    469.87 o

-2   7 -18    18454.01    19011.08    115.56 o

-7   8 -18    43960.84    44380.88    252.30 o

-4   8 -18     7431.61     6999.59     69.80 o

-1   8 -18     8941.14     8733.34    100.25 o

-9   9 -18    29737.89    29872.56    289.26 o

-6   9 -18     9356.66     9369.31     89.68 o

-3   9 -18     5255.54     5242.86     68.40 o

0   9 -18    14823.35    14735.95    221.67 o

-8  10 -18      484.76      507.59     18.09 o

-5  10 -18    22408.39    22566.23    173.40 o

-2  10 -18    46271.55    47201.84    316.51 o

-10  11 -18     1522.02     1574.12     38.64 o

-7  11 -18     3948.44     4063.17     61.22 o

-4  11 -18    11674.16    11791.39    117.98 o

-1  11 -18     5206.68     4974.46     83.64 o

-9  12 -18     5749.20     5768.00     79.45 o

-6  12 -18    10305.22     9928.99    110.28 o

-3  12 -18    24989.52    25074.89    209.09 o

-8  13 -18     8505.36     8524.01    103.12 o

-5  13 -18     1085.41     1153.27     39.08 o

-2   3 -17       18.30       38.50      3.72 o

-1   4 -17     2206.23     2084.83     19.06 o

-3   5 -17     1553.23     1609.99     19.83 o

-5   6 -17     2170.99     2171.95     26.71 o

-2   6 -17     3232.81     3067.32     27.16 o

-4   7 -17     1936.50     1823.67     27.68 o

-1   7 -17     8182.10     7405.95     77.22 o

-6   8 -17     7974.57     7785.80     65.32 o

-3   8 -17      334.70      350.04     12.92 o

-8   9 -17    14171.31    13885.13    107.15 o

-5   9 -17    10307.23     9961.32     87.00 o

-2   9 -17     1446.72     1422.20     27.35 o

-7  10 -17     6772.70     6561.87     73.42 o

-4  10 -17     8405.54     8120.14     74.43 o

-1  10 -17     1718.57     1754.05     40.34 o

-9  11 -17     2856.94     2736.90     47.21 o

-6  11 -17     1322.24     1387.70     31.91 o

-3  11 -17      227.17      291.45     15.22 o

-11  12 -17    12863.40    12706.64    134.52 o

-8  12 -17     9350.32     9129.27    103.77 o

-5  12 -17     7156.05     7149.10     95.08 o

-2  12 -17     6624.71     6487.64     91.47 o

-10  13 -17     8389.30     8326.59    111.00 o

-7  13 -17     3673.17     3523.81     61.58 o

-4  13 -17     1176.55     1179.94     39.63 o

0   1 -16   103656.28   107339.15    711.04 o

-2   2 -16    23639.84    26559.64    204.12 o

-1   3 -16     4164.06     3812.58     27.88 o

-3   4 -16    25667.03    26212.25    135.45 o

0   4 -16   114304.19   118728.87    695.94 o

-5   5 -16    19063.76    18984.69    149.97 o

-2   5 -16   123015.40   121066.80    518.05 o

-4   6 -16    20841.50    20397.12    113.11 o

-1   6 -16    23920.02    24829.36    121.83 o

-6   7 -16    29694.74    29967.43    176.09 o

-3   7 -16    43226.80    44427.77    235.92 o

0   7 -16   243227.06   239881.17   1706.61 o

-8   8 -16   150537.95   149316.39   1082.87 o

-5   8 -16     6672.00     6315.77     58.17 o

-2   8 -16    17164.48    17783.19    117.19 o

-7   9 -16    19686.75    20358.61    148.01 o

-4   9 -16    79444.46    78385.31    439.58 o

-1   9 -16     7426.45     7622.23     78.34 o

-9  10 -16      401.14      515.69     22.15 o

-6  10 -16    28008.29    27218.76    200.34 o

-3  10 -16     8387.07     8336.95     84.71 o

0  10 -16     3239.18     3198.41     89.04 o

-11  11 -16    22855.79    22484.50    276.41 o

-8  11 -16    13084.39    12937.56    119.22 o

-5  11 -16     1566.09     1562.16     37.19 o

-2  11 -16    34984.74    35988.07    291.83 o

-10  12 -16    30227.43    29884.87    242.63 o

-7  12 -16     5908.23     5746.71     78.31 o

-4  12 -16    22411.60    22115.24    201.21 o

-1  12 -16     3169.92     2812.76     63.63 o

-9  13 -16     2214.89     2074.34     46.20 o

-6  13 -16    13584.29    13680.39    139.56 o

-3  13 -16      761.92      847.07     33.93 o

-1   2 -15    20389.00    22122.50    110.58 o

-2   4 -15     1254.83     1353.57     14.43 o

-4   5 -15    11070.28    11268.68     65.67 o

-1   5 -15    12854.49    13401.31     71.02 o

-3   6 -15     1276.24     1221.13     15.55 o

-5   7 -15     1075.41      986.80     18.34 o

-2   7 -15      103.59      165.69      7.52 o

-7   8 -15    17671.06    17147.15    135.97 o

-4   8 -15     4532.29     4310.85     64.28 o

-1   8 -15      470.87      405.05     12.51 o

-6   9 -15     7316.34     7361.69     71.94 o

-3   9 -15     8919.96     8730.14     74.80 o

-8  10 -15     2744.89     2676.13     50.29 o

-5  10 -15     2585.68     2542.58     38.79 o

-2  10 -15     1376.71     1364.92     30.05 o

-10  11 -15    10193.25    10022.29    110.20 o

-7  11 -15      636.26      665.24     23.65 o

-4  11 -15     3998.76     3966.54     52.43 o

-1  11 -15     8226.04     8138.34    101.91 o

-9  12 -15     9855.13     9542.61    101.20 o

-6  12 -15     7175.01     7214.11     89.45 o

-3  12 -15      424.59      515.65     21.71 o

-8  13 -15    10330.78    10593.29    118.57 o

-5  13 -15      138.50      232.28     19.72 o

-1   1 -14    40907.97    46110.50    295.31 o

0   2 -14    11381.83    11690.57     88.08 o

-2   3 -14    21813.36    23238.82    128.76 o

-4   4 -14     7717.50     7777.73     71.11 o

-1   4 -14     2340.49     2692.72     23.41 o

-3   5 -14    44119.71    45808.75    217.61 o

0   5 -14     3632.21     3386.12     36.91 o

-5   6 -14     4883.10     4989.30     41.83 o

-2   6 -14     2210.84     2124.22     20.01 o

-7   7 -14    28366.09    28297.40    238.62 o

-4   7 -14    34371.10    33428.37    182.59 o

-1   7 -14     6327.29     6399.48     51.68 o

-6   8 -14     7657.59     7700.91     66.85 o

-3   8 -14    34522.35    34109.16    206.62 o

0   8 -14     6069.11     5388.10     80.09 o

-8   9 -14     7220.64     6978.94     69.79 o

-5   9 -14    20769.73    20334.08    145.19 o

-2   9 -14     7659.96     7172.25     69.68 o

-10  10 -14     1995.88     2106.33    120.91 o

-7  10 -14    12515.58    12465.91    112.26 o

-4  10 -14    17178.29    16764.92    122.09 o

-1  10 -14      742.59      778.47     26.30 o

-9  11 -14    19432.66    19384.63    159.30 o

-6  11 -14     1790.24     1721.63     37.83 o

-3  11 -14     4997.89     5045.53     64.24 o

0  11 -14    13210.13    13332.58    221.76 o

-11  12 -14    13201.13    13013.97    135.44 o

-8  12 -14     6741.07     6639.98     85.41 o

-5  12 -14     6906.21     6678.57     87.65 o

-2  12 -14     7008.70     6867.91     94.26 o

-10  13 -14      460.74      537.61     23.50 o

-7  13 -14     4468.33     4237.13     67.69 o

-4  13 -14     3404.20     3466.65     64.15 o

-1   3 -13    10807.19    11853.97     60.12 o

-3   4 -13     1358.85     1324.62     15.54 o

-2   5 -13     4230.60     4568.29     31.51 o

-4   6 -13       51.07       92.26      5.60 o

-1   6 -13      407.95      410.98      8.60 o

-6   7 -13     3398.63     3319.17     36.20 o

-3   7 -13     1065.37      916.72     15.15 o

-5   8 -13    10876.63    10284.84    195.31 o

-2   8 -13     4628.73     4604.59     42.47 o

-7   9 -13     3287.51     2946.42     43.54 o

-4   9 -13     1735.13     1684.18     27.58 o

-1   9 -13     1465.61     1409.21     27.09 o

-9  10 -13     2419.42     2252.00     40.35 o

-6  10 -13     5802.00     5631.52     70.44 o

-3  10 -13     1255.69     1206.56     26.05 o

-8  11 -13     2501.89     2653.53     42.89 o

-5  11 -13     1233.16     1226.11     31.40 o

-2  11 -13     2822.74     2849.66     49.98 o

-10  12 -13     1194.92     1177.44     33.57 o

-7  12 -13     3213.75     3153.77     54.71 o

-4  12 -13     2821.55     2761.11     49.87 o

-1  12 -13    18834.71    19484.39    189.76 o

-9  13 -13     1223.77     1208.67     34.56 o

-6  13 -13     7834.24     7814.05     96.78 o

-3  13 -13    11456.92    11663.20    134.80 o

-8  14 -13     4288.93     4139.15     69.48 o

0   0 -12    18965.51    20807.84    415.28 o

-1   2 -12    20654.63    20633.38    105.08 o

-3   3 -12    59053.47    58337.02    392.21 o

0   3 -12   171200.13   177354.55   1040.26 o

-2   4 -12    72199.52    78003.05    336.13 o

-4   5 -12     3013.64     3164.19     33.20 o

-1   5 -12    29000.26    28795.87    134.43 o

-6   6 -12      818.87      863.44     26.24 o

-3   6 -12    21955.02    21471.58    116.26 o

0   6 -12    15271.51    16136.29    123.83 o

-5   7 -12    27442.71    26907.90    145.49 o

-2   7 -12    25657.45    26167.88    147.38 o

-7   8 -12    25263.35    25326.29    162.14 o

-4   8 -12    43974.47    42229.41    374.90 o

-1   8 -12    40867.99    39913.00    217.36 o

-9   9 -12     3922.08     3999.25     71.08 o

-6   9 -12    11184.81    10723.07     91.27 o

-3   9 -12    17986.69    17553.56    128.85 o

0   9 -12     2233.21     2318.07     57.98 o

-8  10 -12    15867.44    15545.36    130.52 o

-5  10 -12    44825.86    44209.25    279.28 o

-2  10 -12     6548.76     6727.09     73.63 o

-10  11 -12    17192.19    16715.34    154.26 o

-7  11 -12     1592.63     1516.78     35.27 o

-4  11 -12     4663.40     4665.08     57.16 o

-1  11 -12     2166.87     2314.60     48.76 o

-12  12 -12    32113.61    32220.50    371.11 o

-9  12 -12    26194.52    25579.69    199.44 o

-6  12 -12      400.84      404.62     19.07 o

-3  12 -12     9327.35     9163.36    102.80 o

0  12 -12     2780.00     2760.38     89.95 o

-11  13 -12     3431.87     3350.76     61.30 o

-8  13 -12    12401.98    12452.09    130.84 o

-5  13 -12     3388.83     3474.88     69.26 o

-2  13 -12     6488.47     6169.66     92.17 o

-7  14 -12     7748.56     7455.79     97.38 o

-2   3 -11    15309.99    16770.28     87.89 o

-1   4 -11     8267.45     8261.53     45.58 o

-3   5 -11     4470.95     4692.21     33.46 o

-5   6 -11    11482.37    11013.90     68.84 o

-2   6 -11     1531.05     1584.94     16.66 o

-4   7 -11    18018.86    17642.73    101.94 o

-1   7 -11      532.36      539.78     12.23 o

-6   8 -11     7157.93     7004.83     68.56 o

-3   8 -11    16444.64    15992.15    198.92 o

-8   9 -11    38325.29    37649.37    255.37 o

-5   9 -11    10499.01    10282.57     81.93 o

-2   9 -11     2149.30     2038.59     32.61 o

-7  10 -11    19776.47    19179.86    151.68 o

-4  10 -11      395.35      418.40     15.36 o

-1  10 -11     1425.19     1411.44     32.37 o

-9  11 -11      123.66      179.28     14.21 o

-6  11 -11     7830.92     7373.07     85.87 o

-3  11 -11      127.95      193.97     14.43 o

-11  12 -11    21395.89    21254.98    189.01 o

-8  12 -11     3274.61     3144.85     54.90 o

-5  12 -11     6773.79     6768.98     84.69 o

-2  12 -11     2523.42     2466.06     52.12 o

-10  13 -11     5868.96     5809.55     82.33 o

-7  13 -11     7812.94     7946.91     97.64 o

-4  13 -11       64.89      142.03     14.60 o

-9  14 -11     4264.73     4223.54     70.15 o

-6  14 -11     2107.78     2130.79     54.93 o

-1   3 -10    84457.33    82474.02    353.58 o

-3   4 -10     7950.53     8780.73     53.08 o

-5   5 -10    32890.77    32714.10    218.20 o

-2   5 -10   129579.95   132246.11    580.52 o

-4   6 -10   184362.45   182580.63    848.12 o

-1   6 -10     3719.96     3692.59     53.71 o

-6   7 -10    13257.74    13239.66     99.02 o

-3   7 -10    26674.78    26780.83    155.19 o

0   7 -10    50359.27    49673.40    948.80 o

-8   8 -10    31268.90    29578.21    351.36 o

-5   8 -10     5898.78     6048.21     77.20 o

-2   8 -10    50139.71    50000.51    321.48 o

-7   9 -10    45768.43    44903.68    296.01 o

-4   9 -10    46666.96    46468.17    272.55 o

-1   9 -10     1311.37     1454.05     46.78 o

-9  10 -10     4748.53     4729.65     65.14 o

-6  10 -10    24579.67    23886.25    189.82 o

-3  10 -10    17869.33    17775.25    166.53 o

0  10 -10     5403.60     5264.65     97.77 o

-11  11 -10     7755.34     7444.78    129.87 o

-8  11 -10     1040.80     1058.45     27.61 o

-5  11 -10    16840.59    16568.31    130.29 o

-2  11 -10    18024.20    17707.06    156.29 o

-10  12 -10     6268.63     6368.80     84.15 o

-7  12 -10    53161.27    53156.59    380.63 o

-4  12 -10      120.04      176.51     14.27 o

-1  12 -10     3749.14     3903.05     68.30 o

-9  13 -10     6347.35     6219.54     79.42 o

-6  13 -10     9184.49     8965.91    104.56 o

-3  13 -10     1249.30     1259.94     37.61 o

-8  14 -10     4079.36     4103.27     68.32 o

-5  14 -10    14271.85    14763.20    173.39 o

-1   2  -9    10011.09    10112.49     49.49 o

-2   4  -9     3427.41     3632.97     24.91 o

-4   5  -9    11059.44    11831.18     66.20 o

-1   5  -9    42971.43    44194.23    204.01 o

-3   6  -9    40175.82    40697.11    211.92 o

-5   7  -9    16174.73    15837.63     96.52 o

-2   7  -9      501.99      461.08     11.35 o

-7   8  -9     1592.56     1524.10     26.76 o

-4   8  -9      588.56      610.73     15.31 o

-1   8  -9    26429.28    26639.14    223.69 o

-6   9  -9     3199.19     2999.51     45.75 o

-3   9  -9    38073.79    38637.84    231.93 o

-8  10  -9     1690.61     1631.60     31.24 o

-5  10  -9    14179.98    14087.20    111.64 o

-2  10  -9     1651.26     1649.68     34.55 o

-10  11  -9      434.10      495.41     21.17 o

-7  11  -9     2863.30     2687.46     44.49 o

-4  11  -9     6109.65     5937.73     65.64 o

-1  11  -9    33715.38    34509.66    261.69 o

-9  12  -9     1523.48     1448.45     32.19 o

-6  12  -9     5343.07     5320.34     73.01 o

-3  12  -9    35006.19    35820.71    301.81 o

-11  13  -9      401.60      439.87     21.48 o

-8  13  -9      936.31      923.91     29.72 o

-5  13  -9     9054.86     8779.36    118.77 o

-2  13  -9     2393.54     2475.88     54.72 o

-7  14  -9     7411.93     7242.95    101.23 o

-1   1  -8     7120.04     6869.11     84.67 o

0   2  -8    10745.65    10970.51     75.18 o

-2   3  -8    93668.59    94848.93    426.80 o

-1   4  -8      755.44      810.04     14.05 o

-3   5  -8   165058.33   165309.05    767.51 o

0   5  -8   171920.70   174861.06   1160.37 o

-5   6  -8    44885.05    44766.96    223.28 o

-2   6  -8    22576.61    23813.02    126.37 o

-7   7  -8    53079.95    52514.16    441.42 o

-4   7  -8   102967.30   105068.63    517.89 o

-1   7  -8     9609.73     9391.57     64.32 o

-6   8  -8      506.49      675.59     16.15 o

-3   8  -8    41758.16    41425.36    242.03 o

0   8  -8     2667.80     2685.17     69.42 o

-8   9  -8    13075.48    12646.79    108.73 o

-5   9  -8    17442.39    17105.03    124.77 o

-2   9  -8    26394.58    26944.21    181.08 o

-10  10  -8     6281.24     6216.65    144.28 o

-7  10  -8    42508.00    41759.28    281.66 o

-4  10  -8    18289.88    18044.45    134.61 o

-1  10  -8    20390.67    20375.53    181.75 o

-9  11  -8     2201.57     2032.94     36.94 o

-6  11  -8     1522.48     1539.59     34.92 o

-3  11  -8     9556.06     9304.17     98.55 o

0  11  -8     6464.13     6376.63    115.56 o

-11  12  -8     2085.80     2200.23     46.78 o

-8  12  -8    10552.13    10462.06    104.89 o

-5  12  -8    35552.19    35947.07    257.73 o

-2  12  -8    44910.84    46117.63    362.42 o

-10  13  -8     4544.37     4456.30     69.96 o

-7  13  -8     4619.26     4416.72     68.24 o

-4  13  -8     4130.98     4294.94     76.22 o

-9  14  -8    10478.73    10638.78    121.14 o

-6  14  -8     3901.61     3952.09     76.85 o

-1   3  -7      176.11      207.80      4.85 o

-3   4  -7      472.39      534.79      8.20 o

-2   5  -7     4384.10     4449.13     31.09 o

-4   6  -7     4210.82     4350.23     35.74 o

-1   6  -7    11012.08    11955.35     74.00 o

-6   7  -7     6537.50     6335.96     53.87 o

-3   7  -7     1188.88     1173.14     16.24 o

-5   8  -7      374.43      432.02     14.84 o

-2   8  -7    12791.50    11939.66    236.42 o

-7   9  -7     1810.75     1773.16     34.55 o

-4   9  -7      909.37      960.44     21.45 o

-1   9  -7     7609.69     7101.17     77.84 o

-9  10  -7    17086.86    16846.12    138.45 o

-6  10  -7     5586.46     5306.41     66.30 o

-3  10  -7     3507.72     3656.01     54.20 o

-8  11  -7     4139.91     3906.17     55.12 o

-5  11  -7     1962.18     1825.07     33.02 o

-2  11  -7      522.59      510.09     20.56 o

-10  12  -7     3840.61     3760.47     61.42 o

-7  12  -7      904.20      888.95     27.75 o

-4  12  -7     4181.61     3974.50     60.50 o

-1  12  -7     1577.91     1665.59     39.37 o

-9  13  -7    10358.44    10394.37    108.19 o

-6  13  -7     2514.60     2463.70     48.91 o

-3  13  -7      196.40      266.08     17.97 o

-8  14  -7     3001.03     3023.85     57.28 o

-5  14  -7     6112.64     6081.75     98.83 o

0   0  -6     3980.37     4057.87     88.99 o

-1   2  -6     3587.09     3761.84     22.32 o

-3   3  -6    45827.35    44404.03    265.24 o

0   3  -6    24353.63    23450.06    155.55 o

-2   4  -6    37976.90    42864.14    200.27 o

-4   5  -6    71764.34    73353.43    337.39 o

-1   5  -6   100350.54   104956.25    477.97 o

-6   6  -6     4707.14     4469.08     50.90 o

-3   6  -6      735.88      956.01     16.02 o

0   6  -6     7458.69     8816.15     75.58 o

-5   7  -6    57203.60    59423.52    315.10 o

-2   7  -6    93949.09    92256.67    426.28 o

-7   8  -6    10203.04     9535.89    129.23 o

-4   8  -6     8536.08     8454.72     71.43 o

-1   8  -6    15413.69    15874.43    142.60 o

-9   9  -6    41382.05    42654.64    428.80 o

-6   9  -6    33555.34    33598.15    227.87 o

-3   9  -6    26040.88    26414.25    186.55 o

0   9  -6    46908.48    46510.60    534.29 o

-8  10  -6    31820.06    30346.98    216.51 o

-5  10  -6     6908.41     6647.66     66.38 o

-2  10  -6      559.73      639.11     38.45 o

-10  11  -6     2348.32     2087.77     43.25 o

-7  11  -6    15827.37    15624.14    132.47 o

-4  11  -6    17724.64    17379.52    134.79 o

-1  11  -6     1241.87     1282.71     35.45 o

-12  12  -6    13748.29    13768.83    199.38 o

-9  12  -6      507.40      600.55     20.50 o

-6  12  -6     6516.30     6209.04     79.42 o

-3  12  -6    18732.72    18532.95    164.45 o

0  12  -6      866.32      843.21     39.95 o

-11  13  -6    10508.25    10865.26    121.59 o

-8  13  -6     6263.42     6061.26     82.15 o

-5  13  -6     3933.29     3813.32     66.18 o

-2  13  -6     7102.16     7100.23     99.16 o

-10  14  -6     1613.23     1635.09     39.05 o

-7  14  -6     8266.29     8392.74    110.59 o

-4  14  -6     1593.74     1714.06     44.69 o

-2   3  -5     1473.53     1307.07     14.23 o

-1   4  -5    27469.79    30863.63    148.19 o

-3   5  -5     4124.02     4104.03     30.03 o

-5   6  -5     9059.24     9000.76     58.58 o

-2   6  -5     3942.48     3979.94     27.48 o

-4   7  -5    16243.67    16376.44     92.40 o

-1   7  -5    11715.95    11111.67     70.05 o

-6   8  -5     2372.37     2388.13     30.42 o

-3   8  -5     8961.48     8407.38     67.78 o

-8   9  -5    34621.80    34322.10    235.28 o

-5   9  -5     2400.58     2259.56     34.35 o

-2   9  -5     2156.35     2036.03     30.47 o

-7  10  -5     2214.86     2201.68     40.10 o

-4  10  -5     2857.78     2663.90     40.92 o

-1  10  -5    10256.36     9700.13    107.18 o

-9  11  -5      921.74      958.87     25.03 o

-6  11  -5     7149.32     7178.70     77.67 o

-3  11  -5     3642.39     3607.92     55.16 o

-11  12  -5     7080.47     7006.68     89.75 o

-8  12  -5     5978.78     5836.33     72.27 o

-5  12  -5      470.37      499.26     17.97 o

-2  12  -5      713.15      756.75     28.18 o

-10  13  -5     2610.07     2627.11     48.68 o

-7  13  -5     1989.54     1918.00     42.71 o

-4  13  -5     2127.60     2194.71     45.71 o

-1  13  -5     8282.92     8437.36    111.92 o

-9  14  -5      423.74      511.21     21.91 o

-6  14  -5     4740.81     4963.16     86.97 o

0   1  -4    25165.13    24428.10    146.22 o

-2   2  -4    64096.11    65863.07    770.57 o

-3   4  -4    16162.69    18241.08     91.33 o

0   4  -4   140174.38   158351.94    975.32 o

-2   5  -4    30347.42    29612.31    139.06 o

-4   6  -4    63713.18    65434.84    313.73 o

-1   6  -4    31318.38    33089.63    162.94 o

-6   7  -4     9233.66     9528.92     68.86 o

-3   7  -4    95602.07    97011.92    460.04 o

0   7  -4    29789.26    29745.14    244.20 o

-8   8  -4     5595.01     5282.95     84.26 o

-5   8  -4     9003.17     9375.52     68.43 o

-2   8  -4   111482.04   108835.49    562.14 o

-7   9  -4   101714.24   100447.54    608.27 o

-4   9  -4     7577.97     7669.92     65.67 o

-1   9  -4     9341.55     9409.55     93.27 o

-9  10  -4     1192.87     1236.96     27.13 o

-6  10  -4    37202.90    36878.98    259.40 o

-3  10  -4     9345.91     8849.40     73.38 o

0  10  -4    46429.20    44822.20    454.78 o

-11  11  -4    24706.97    23501.52    280.14 o

-8  11  -4     1755.38     1713.55     34.82 o

-5  11  -4    19183.41    18983.55    143.00 o

-2  11  -4     3243.94     3241.57     52.65 o

-10  12  -4    11287.06    11096.97    110.98 o

-7  12  -4     3798.67     3714.66     58.70 o

-4  12  -4     9440.34     8923.78     92.83 o

-1  12  -4      489.39      575.72     25.10 o

-12  13  -4     1184.99     1311.18     37.15 o

-9  13  -4    11666.64    11472.08    114.81 o

-6  13  -4      508.90      525.89     23.78 o

-3  13  -4     5154.54     5063.08     79.28 o

-8  14  -4    10630.96    10264.03    117.30 o

-5  14  -4      316.05      339.55     19.51 o

-1   2  -3     1265.24     1300.19     10.23 o

-2   4  -3    27202.88    30416.37    139.42 o

-4   5  -3    16085.00    16618.99     88.77 o

-1   5  -3     1783.76     1759.66     20.42 o

-3   6  -3     3697.19     3750.20     28.48 o

-5   7  -3     2301.43     2305.46     22.82 o

-2   7  -3     4535.73     4496.45     39.16 o

-7   8  -3     7258.01     7133.35     67.06 o

-4   8  -3     5198.51     5123.92     43.87 o

-1   8  -3    13462.69    13049.63    110.61 o

-6   9  -3     5172.67     5039.31     63.46 o

-3   9  -3     8050.82     7801.29     66.97 o

-8  10  -3     2586.36     2494.52     48.83 o

-5  10  -3    14610.57    14274.06    111.65 o

-2  10  -3      770.81      808.16     21.30 o

-10  11  -3     2923.09     2850.09     50.87 o

-7  11  -3     2507.56     2451.37     41.58 o

-4  11  -3     5804.06     5710.06     59.65 o

-1  11  -3    19721.91    19773.49    170.99 o

-9  12  -3     1288.14     1252.51     31.08 o

-6  12  -3    14510.04    14387.70    128.10 o

-3  12  -3     1391.56     1372.21     32.29 o

-11  13  -3      410.65      452.92     21.19 o

-8  13  -3     4152.46     4273.65     66.52 o

-5  13  -3     1561.99     1556.93     37.83 o

-2  13  -3     1692.54     1701.02     44.56 o

-10  14  -3     2582.91     2552.39     52.52 o

-7  14  -3     2714.83     2698.47     56.97 o

-4  14  -3     3625.73     3699.86     67.96 o

-1   1  -2     9351.75    10977.83    120.76 o

0   2  -2    16021.63    14780.32     99.43 o

-2   3  -2    28863.65    29600.57    134.04 o

-4   4  -2     8960.55     9370.28     75.48 o

-1   4  -2     1273.36     1622.31     19.38 o

-3   5  -2    32278.80    31962.75    153.21 o

0   5  -2   115676.36   114794.73    713.09 o

-5   6  -2     5683.09     5495.18     38.37 o

-2   6  -2     1035.17     1297.76     15.16 o

-7   7  -2    13923.99    13694.34    145.83 o

-4   7  -2    10717.04    10122.83     60.72 o

-1   7  -2     5469.59     5021.42     46.41 o

-6   8  -2    39870.75    39631.74    231.07 o

-3   8  -2    42366.48    41964.46    232.25 o

0   8  -2      635.81      565.13     26.99 o

-8   9  -2      962.89      877.88     22.90 o

-5   9  -2    15693.99    15677.47    118.80 o

-2   9  -2    40874.85    39871.60    238.20 o

-10  10  -2    31429.00    31534.70    341.01 o

-7  10  -2    18804.09    18657.17    145.48 o

-4  10  -2    10905.78    10058.88     90.30 o

-1  10  -2     3503.55     3353.25     72.71 o

-9  11  -2     4472.61     4418.08     55.91 o

-6  11  -2      239.18      273.14     16.79 o

-3  11  -2     3580.59     3585.42     46.34 o

0  11  -2     7958.59     7913.61    132.56 o

-11  12  -2    21645.23    21307.85    187.08 o

-8  12  -2    26625.19    26271.96    199.96 o

-5  12  -2     5075.82     4895.33     63.36 o

-2  12  -2     8399.85     7898.29     88.36 o

-10  13  -2     3155.86     3401.89     55.78 o

-7  13  -2     7243.32     6932.39     88.04 o

-4  13  -2     3983.34     3898.96     62.58 o

-1  13  -2     1531.54     1512.87     42.88 o

-9  14  -2    10222.01    10296.00    117.65 o

-6  14  -2      300.44      318.34     18.80 o

-1   3  -1    11249.13    11895.87     64.76 o

-3   4  -1    15956.97    16097.80     80.97 o

-2   5  -1    21185.71    21555.23    111.87 o

-4   6  -1      653.61      707.92     10.94 o

-1   6  -1     5509.41     5400.07     40.96 o

-6   7  -1    30144.07    30560.57    165.53 o

-3   7  -1    14171.03    14595.03     92.49 o

-5   8  -1    65461.48    66001.62    322.31 o

-2   8  -1    11269.03    11075.90     78.88 o

-7   9  -1     3095.66     3006.71     46.92 o

-4   9  -1    17194.66    17059.78    116.86 o

-1   9  -1      908.72      943.02     21.79 o

-9  10  -1    15315.36    15140.22    127.86 o

-6  10  -1     7846.01     7504.19     68.18 o

-3  10  -1      987.20      997.71     21.98 o

-8  11  -1    19041.21    19029.57    152.51 o

-5  11  -1     1288.68     1309.54     26.27 o

-2  11  -1      280.54      319.74     16.77 o

-10  12  -1     3914.66     3738.79     56.83 o

-7  12  -1     7988.27     7940.36     91.76 o

-4  12  -1     2701.80     2603.58     40.13 o

-1  12  -1       58.27       90.56     12.01 o

-12  13  -1    24663.25    24882.37    215.95 o

-9  13  -1    10319.75    10433.04    107.27 o

-6  13  -1     3842.52     3787.17     61.16 o

-3  13  -1      239.62      282.38     16.46 o

-8  14  -1     6920.63     7154.73     93.04 o

-5  14  -1       83.37      140.29     14.87 o

-3   3   0    97509.84    97543.66    601.73 o

0   3   0    97504.60    97407.65    603.39 o

-4   5   0     6298.16     6197.24     39.62 o

-1   5   0     6293.37     6119.44     42.04 o

-6   6   0   168566.02   169420.67   1040.66 o

-3   6   0    38936.33    38871.82    186.08 o

0   6   0   168420.33   171075.28   1228.92 o

-5   7   0    49914.82    50647.08    240.23 o

-2   7   0    49866.22    50832.50    262.50 o

-7   8   0    55519.23    55533.03    326.92 o

-4   8   0   270993.66   268594.34   1239.40 o

-1   8   0    55522.68    55567.73    422.72 o

-9   9   0    22411.79    21885.50    220.74 o

-6   9   0     6885.17     6733.12     58.84 o

-3   9   0     6880.76     6717.17     63.66 o

0   9   0    22448.14    21812.41    246.64 o

-8  10   0     3282.39     3149.48     45.75 o

-5  10   0    58784.98    58820.98    322.46 o

-2  10   0     3259.16     3047.28     42.62 o

-10  11   0     9906.99     9815.06    105.45 o

-7  11   0     6383.24     6338.64     86.28 o

-4  11   0     6372.93     6318.58     63.78 o

-1  11   0     9902.02     9674.55    103.79 o

-12  12   0     2371.45     2449.38     87.55 o

-9  12   0    33756.03    33651.88    244.08 o

-6  12   0      143.33      220.93     14.64 o

-3  12   0    33723.50    33440.24    228.43 o

0  12   0     2330.99     2350.08     69.26 o

-11  13   0     1867.90     1735.00     41.67 o

-8  13   0     2262.78     2404.96     47.84 o

-5  13   0     2245.13     2146.62     44.82 o

-2  13   0     1882.20     1743.57     39.34 o

-10  14   0      966.34     1094.62     33.14 o

-7  14   0    63481.38    64084.17    485.91 o

-4  14   0      950.08     1037.34     34.11 o

-2   3   1    11250.46    11827.95     59.15 o

-1   4   1    16004.20    16153.65     88.69 o

-3   5   1    21216.62    21452.97    106.52 o

-5   6   1     5512.99     5342.99     33.43 o

-2   6   1      657.17      738.57     14.56 o

-4   7   1    14172.22    14640.83     85.11 o

-1   7   1    30150.91    30698.85    168.57 o

-6   8   1    11261.24    11140.41     74.52 o

-3   8   1    65514.70    66277.27    351.85 o

-8   9   1      897.89      952.34     22.07 o

-5   9   1    17209.35    17209.72    121.54 o

-2   9   1     3094.22     2998.86     42.89 o

-7  10   1      995.67     1022.35     22.15 o

-4  10   1     7857.95     7554.81     65.13 o

-1  10   1    15312.87    15227.59    135.77 o

-9  11   1      281.03      302.10     15.75 o

-6  11   1     1291.14     1259.96     27.33 o

-3  11   1    19058.60    19044.48    143.96 o

-11  12   1       64.35       82.44     11.75 o

-8  12   1     2712.67     2623.87     44.91 o

-5  12   1     7995.29     7910.72     80.74 o

-2  12   1     3909.33     3733.65     60.24 o

-10  13   1      243.73      289.82     17.04 o

-7  13   1     3840.31     3896.70     62.38 o

-4  13   1    10330.46    10427.07    107.09 o

-1  13   1    24675.17    25439.96    219.37 o

-9  14   1       85.15      136.58     13.29 o

-6  14   1     6906.92     6915.76     90.84 o

0   1   2     9369.20    10884.05     90.65 o

-2   2   2    15974.46    15293.69    307.12 o

-1   3   2    28743.82    29392.55    148.56 o

-3   4   2     1261.60     1652.22     18.83 o

0   4   2     9032.47     9383.44     77.61 o

-5   5   2   115614.39   114398.82    704.25 o

-2   5   2    32215.01    32209.06    160.79 o

-4   6   2     1022.79     1261.94     15.15 o

-1   6   2     5675.76     5495.03     39.74 o

-6   7   2     5416.51     4914.19     35.17 o

-3   7   2    10600.87    10098.68     63.58 o

0   7   2    13813.59    13637.09    157.18 o

-8   8   2      614.88      689.95     43.70 o

-5   8   2    42430.53    42451.92    215.36 o

-2   8   2    39911.83    40245.65    225.41 o

-7   9   2    40829.70    39766.99    247.89 o

-4   9   2    15697.85    15803.63    104.88 o

-1   9   2      971.89      956.09     26.66 o

-9  10   2     3503.32     3517.94     50.15 o

-6  10   2    10899.23    10149.81     78.96 o

-3  10   2    18813.32    18710.27    184.46 o

0  10   2    31384.25    31841.29    305.21 o

-11  11   2     7909.59     7725.19    130.29 o

-8  11   2     3565.99     3559.63     51.04 o

-5  11   2      239.39      281.00     12.91 o

-2  11   2     4460.48     4306.99     61.60 o

-10  12   2     8367.36     7997.10    104.83 o

-7  12   2     5118.48     4997.83     61.11 o

-4  12   2    26612.16    26972.59    182.98 o

-1  12   2    21658.98    21743.54    189.27 o

-12  13   2     1535.99     1492.45     38.97 o

-9  13   2     3973.98     3829.23     62.16 o

-6  13   2     7245.58     7125.39     83.88 o

-3  13   2     3140.89     3194.14     53.18 o

-8  14   2      300.19      297.24     18.00 o

-5  14   2    10235.70    10232.18    123.92 o

-1   2   3     1259.91     1293.45     12.81 o

-2   4   3    27210.23    30210.36    154.44 o

-4   5   3     1777.18     1766.36     16.01 o

-1   5   3    16074.61    16822.11     91.52 o

-3   6   3     3683.74     3817.48     30.22 o

-5   7   3     4525.09     4502.15     34.04 o

-2   7   3     2297.63     2267.78     25.12 o

-7   8   3    13465.18    12764.50     87.27 o

-4   8   3     5181.36     5191.07     43.52 o

-1   8   3     7289.89     7057.33     72.02 o

-6   9   3     8043.03     7728.20    100.54 o

-3   9   3     5196.79     5114.56     48.43 o

-8  10   3      767.42      796.79     22.30 o

-5  10   3    14582.23    14248.41    100.45 o

-2  10   3     2567.04     2475.38     38.06 o

-10  11   3    19736.22    20090.79    172.64 o

-7  11   3     5819.90     5659.78     59.49 o

-4  11   3     2491.10     2439.10     38.59 o

-1  11   3     2913.99     2873.01     47.21 o

-9  12   3     1385.06     1468.62     33.17 o

-6  12   3    14530.93    14338.28    120.44 o

-3  12   3     1290.58     1283.76     31.10 o

-11  13   3     1688.50     1723.05     41.25 o

-8  13   3     1552.77     1546.14     37.73 o

-5  13   3     4148.04     4175.89     57.63 o

-2  13   3      411.11      420.53     22.87 o

-10  14   3     3614.85     3737.42     75.03 o

-7  14   3     2707.63     2671.34     56.35 o

-4  14   3     2586.65     2621.35     52.48 o

-1   1   4    25131.05    24482.49    201.45 o

0   2   4    64164.19    65781.24    443.15 o

-4   4   4   140103.44   160276.56    996.40 o

-1   4   4    16193.48    18305.63    103.12 o

-3   5   4    30348.29    29790.04    148.05 o

-5   6   4    31357.60    33027.54    150.99 o

-2   6   4    63704.92    65346.65    328.07 o

-7   7   4    29794.00    29421.08    205.56 o

-4   7   4    95685.84    96952.60    460.83 o

-1   7   4     9242.94     9699.69     69.44 o

-6   8   4   111459.45   109103.83    517.39 o

-3   8   4     9019.40     9463.98     69.79 o

0   8   4     5628.66     5450.43    105.26 o

-8   9   4     9365.15     9568.57     77.94 o

-5   9   4     7607.61     7597.48     63.55 o

-2   9   4   101748.86   101814.48    554.85 o

-10  10   4    46443.55    46154.04    465.18 o

-7  10   4     9369.19     8833.91     75.85 o

-4  10   4    37208.55    37424.00    227.93 o

-1  10   4     1203.62     1244.84     32.08 o

-9  11   4     3251.35     3273.19     52.69 o

-6  11   4    19216.01    18718.59    141.58 o

-3  11   4     1759.43     1727.36     32.63 o

0  11   4    24682.63    23623.77    279.88 o

-11  12   4      487.30      590.32     23.51 o

-8  12   4     9411.19     8902.40     98.56 o

-5  12   4     3820.29     3760.76     51.69 o

-2  12   4    11272.70    11135.19    116.75 o

-10  13   4     5165.26     5049.70     79.81 o

-7  13   4      507.92      516.82     19.09 o

-4  13   4    11692.68    11386.53    114.95 o

-1  13   4     1183.55     1303.51     37.45 o

-9  14   4      319.71      366.53     18.54 o

-6  14   4    10625.99    10231.81    109.09 o

-1   3   5     1470.59     1285.87     14.74 o

-3   4   5    27408.07    30572.50    161.26 o

-2   5   5     4136.08     4165.13     32.04 o

-4   6   5     3938.04     3979.54     30.36 o

-1   6   5     9054.99     9041.72     57.53 o

-6   7   5    11753.19    11057.51     63.65 o

-3   7   5    16249.82    16495.72     94.09 o

-5   8   5     8972.83     8443.23     58.38 o

-2   8   5     2357.59     2411.43     31.04 o

-7   9   5     2148.43     2093.55     28.66 o

-4   9   5     2400.86     2271.13     29.64 o

-1   9   5    34594.14    34736.44    224.52 o

-9  10   5    10262.22     9770.09     93.57 o

-6  10   5     2856.73     2808.76     35.27 o

-3  10   5     2215.56     2277.87     35.78 o

-8  11   5     3652.44     3661.38     46.02 o

-5  11   5     7136.37     7283.45     66.10 o

-2  11   5      930.07      953.92     27.54 o

-10  12   5      706.13      734.69     25.66 o

-7  12   5      466.91      518.55     18.52 o

-4  12   5     5970.35     5826.26     67.02 o

-1  12   5     7079.81     7047.66     89.04 o

-12  13   5     8277.17     8452.51    103.94 o

-9  13   5     2115.01     2113.97     44.43 o

-6  13   5     2001.73     1957.92     40.11 o

-3  13   5     2603.73     2700.24     51.38 o

-8  14   5     4737.32     4979.28     79.37 o

-5  14   5      428.25      456.78     20.99 o

0   0   6     4021.02     4013.16     63.66 o

-1   2   6     3596.42     3791.74     28.79 o

-3   3   6    24533.58    23659.09    180.83 o

0   3   6    45731.62    44702.47    331.60 o

-2   4   6    38025.88    42548.02    220.63 o

-4   5   6   100298.88   104892.48    474.75 o

-1   5   6    71758.16    73437.32    380.47 o

-6   6   6     7485.37     8914.64     80.64 o

-3   6   6      723.88      916.57     13.80 o

0   6   6     4665.11     4400.66     54.16 o

-5   7   6    93939.95    92677.68    423.47 o

-2   7   6    57092.55    59395.88    304.21 o

-7   8   6    15416.81    15867.53     95.01 o

-4   8   6     8522.75     8470.10     63.58 o

-1   8   6    10215.66     9898.17     81.31 o

-9   9   6    46802.29    46462.37    458.06 o

-6   9   6    25999.19    26009.99    194.43 o

-3   9   6    33537.63    33519.06    214.54 o

0   9   6    41311.82    43114.94    385.42 o

-8  10   6      562.27      679.30     27.32 o

-5  10   6     6913.96     6791.25     62.96 o

-2  10   6    31789.92    31037.99    219.45 o

-10  11   6     1240.63     1375.38     34.31 o

-7  11   6    17740.13    17578.31    134.93 o

-4  11   6    15823.47    15874.89    124.81 o

-1  11   6     2336.61     2062.04     39.59 o

-12  12   6      874.64      910.53     53.66 o

-9  12   6    18712.71    18803.54    178.58 o

-6  12   6     6526.03     6406.28     71.01 o

-3  12   6      520.29      615.44     22.77 o

0  12   6    13716.09    13691.00    237.02 o

-11  13   6     7092.04     7242.45    100.11 o

-8  13   6     3932.14     3915.36     61.85 o

-5  13   6     6249.14     6136.68     72.24 o

-2  13   6    10484.49    10656.54    111.43 o

-10  14   6     1596.46     1744.19     49.16 o

-7  14   6     8258.33     8417.73     96.25 o

-4  14   6     1603.66     1651.78     41.00 o

-2   3   7      180.00      215.52      5.03 o

-1   4   7      470.32      550.89      9.73 o

-3   5   7     4387.72     4390.05     31.96 o

-5   6   7    11064.14    12006.63     63.41 o

-2   6   7     4218.17     4249.71     34.62 o

-4   7   7     1203.69     1155.14     16.89 o

-1   7   7     6541.47     6363.56     51.78 o

-6   8   7    12770.53    12664.89     85.21 o

-3   8   7      378.09      451.89     11.87 o

-8   9   7     7598.99     7123.05     60.71 o

-5   9   7      915.21      910.71     20.88 o

-2   9   7     1806.19     1794.55     28.81 o

-7  10   7     3522.93     3741.64     44.15 o

-4  10   7     5598.65     5336.25     52.20 o

-1  10   7    17074.78    17073.94    132.24 o

-9  11   7      527.87      508.28     20.41 o

-6  11   7     1973.60     1884.69     31.67 o

-3  11   7     4140.97     4065.26     54.48 o

-11  12   7     1586.58     1674.23     39.55 o

-8  12   7     4185.51     4074.78     54.24 o

-5  12   7      899.93      942.53     26.32 o

-2  12   7     3842.01     3741.90     56.75 o

-10  13   7      195.61      275.85     17.62 o

-7  13   7     2534.52     2524.58     45.56 o

-4  13   7    10369.52    10549.11    107.08 o

-9  14   7     6120.14     6140.86     90.87 o

-6  14   7     2990.81     3106.69     53.84 o

0   1   8     7144.14     6700.50     64.54 o

-2   2   8    10543.87    10549.18    102.98 o

-1   3   8    93551.21    95217.01    435.76 o

-3   4   8      762.29      797.39     14.42 o

-5   5   8   171814.72   176457.97   1086.38 o

-2   5   8   165152.09   165315.11    801.82 o

-4   6   8    22482.67    23704.46    123.62 o

-1   6   8    44888.26    45188.88    244.49 o

-6   7   8     9675.30     9431.40     56.72 o

-3   7   8   102779.90   104793.50    516.81 o

0   7   8    53203.17    53254.11    411.86 o

-8   8   8     2717.66     2779.35     42.77 o

-5   8   8    41822.57    41285.62    228.42 o

-2   8   8      526.74      693.66     16.34 o

-7   9   8    26355.79    26840.49    161.88 o

-4   9   8    17551.21    17311.10    113.77 o

-1   9   8    13054.56    12781.71    108.36 o

-9  10   8    20417.72    20557.93    158.09 o

-6  10   8    18284.46    18042.23    126.57 o

-3  10   8    42557.28    42198.93    254.05 o

0  10   8     6248.61     6436.92     99.15 o

-11  11   8     6467.09     6383.61    115.24 o

-8  11   8     9555.04     9496.74     87.88 o

-5  11   8     1520.04     1537.14     28.31 o

-2  11   8     2233.40     2148.22     42.02 o

-10  12   8    44905.43    45632.09    358.78 o

-7  12   8    35563.79    36134.30    243.27 o

-4  12   8    10537.39    10719.86     98.91 o

-1  12   8     2080.52     2249.92     43.77 o

-9  13   8     4134.02     4337.89     71.52 o

-6  13   8     4626.68     4489.97     63.62 o

-3  13   8     4558.94     4497.76     68.57 o

-8  14   8     3900.69     4004.61     65.45 o

-5  14   8    10498.93    10587.53    118.62 o

-1   2   9    10014.94    10080.93     58.94 o

-2   4   9     3430.38     3643.30     31.34 o

-4   5   9    42968.33    44537.06    218.48 o

-1   5   9    11065.83    11682.19     70.40 o

-3   6   9    40180.83    40586.72    200.53 o

-5   7   9      500.94      466.27      9.87 o

-2   7   9    16195.67    15949.43    101.69 o

-7   8   9    26463.00    27326.78    154.31 o

-4   8   9      587.98      596.43     13.15 o

-1   8   9     1587.94     1546.40     32.98 o

-6   9   9    38061.55    38572.58    210.19 o

-3   9   9     3187.12     2982.67     37.09 o

-8  10   9     1648.59     1698.56     28.72 o

-5  10   9    14156.78    13748.50    132.72 o

-2  10   9     1693.24     1696.52     31.30 o

-10  11   9    33696.52    34400.86    261.00 o

-7  11   9     6103.89     6003.44     65.27 o

-4  11   9     2868.00     2738.22     41.41 o

-1  11   9      425.04      464.51     17.91 o

-9  12   9    34974.68    36236.65    293.80 o

-6  12   9     5360.02     5417.69     67.64 o

-3  12   9     1516.16     1493.64     35.78 o

-11  13   9     2391.80     2444.67     53.42 o

-8  13   9     9059.37     9087.28     92.21 o

-5  13   9      930.35      977.76     27.90 o

-2  13   9      401.75      414.70     19.00 o

-7  14   9     7397.33     7504.03     89.54 o

-2   3  10    84462.64    81306.33    437.33 o

-1   4  10     7899.33     8678.16     54.08 o

-3   5  10   129597.16   131787.08    732.78 o

0   5  10    32895.49    32570.09    236.61 o

-5   6  10     3692.25     3591.10     27.26 o

-2   6  10   184429.23   182265.31    921.45 o

-7   7  10    50325.18    50828.70    417.31 o

-4   7  10    26630.00    26594.09    147.17 o

-1   7  10    13307.33    13282.08     97.73 o

-6   8  10    50153.57    50375.98    262.83 o

-3   8  10     5845.53     6024.53     52.98 o

0   8  10    31258.59    29348.52    250.85 o

-8   9  10     1321.78     1437.80     30.79 o

-5   9  10    46664.34    45455.60    422.36 o

-2   9  10    45808.75    44869.72    388.45 o

-10  10  10     5444.67     5318.50     98.12 o

-7  10  10    17827.90    18249.35    128.44 o

-4  10  10    24554.55    24264.97    153.38 o

-1  10  10     4761.39     4805.10     57.70 o

-9  11  10    18038.98    18143.33    157.05 o

-6  11  10    16807.81    16657.71    123.42 o

-3  11  10     1028.56     1051.25     24.14 o

0  11  10     7739.96     7834.45    117.69 o

-11  12  10     3738.14     3789.17     66.59 o

-8  12  10      113.41      198.96     14.88 o

-5  12  10    53158.61    54388.61    360.80 o

-2  12  10     6238.47     6300.00     77.30 o

-10  13  10     1243.83     1293.92     37.61 o

-7  13  10     9206.49     9070.79     96.75 o

-4  13  10     6344.17     6294.57     81.88 o

-9  14  10    14253.08    15040.34    160.10 o

-6  14  10     4089.55     4220.22     64.02 o

-1   3  11    15262.07    16561.42     84.42 o

-3   4  11     8268.26     8190.36     51.03 o

-2   5  11     4473.14     4664.73     32.48 o

-4   6  11     1536.17     1574.05     18.65 o

-1   6  11    11503.48    11079.86     77.46 o

-6   7  11      527.16      531.36     11.42 o

-3   7  11    18021.73    17625.49    108.53 o

-5   8  11    16459.89    16163.69    114.50 o

-2   8  11     7153.36     7105.51     61.21 o

-7   9  11     2149.66     2051.75     28.66 o

-4   9  11    10497.76    10364.97     82.01 o

-1   9  11    38325.67    37686.76    376.80 o

-9  10  11     1407.03     1358.11     27.75 o

-6  10  11      389.40      423.84     15.52 o

-3  10  11    19773.13    19414.85    135.75 o

-8  11  11      129.10      237.63     13.02 o

-5  11  11     7820.14     7459.51     74.22 o

-2  11  11      123.15      179.13     12.24 o

-10  12  11     2523.30     2543.13     52.11 o

-7  12  11     6782.80     6751.04     73.51 o

-4  12  11     3287.08     3279.26     48.38 o

-1  12  11    21434.86    21380.11    177.00 o

-9  13  11       64.55      135.91     15.23 o

-6  13  11     7818.75     8082.32     90.58 o

-3  13  11     5877.57     5864.43     76.12 o

-8  14  11     2105.64     2270.68     44.62 o

-5  14  11     4286.52     4416.46     65.89 o

0   0  12    18749.75    20798.36    385.91 o

-1   2  12    20631.39    20436.75    101.42 o

-3   3  12   171295.25   172398.11   1383.05 o

0   3  12    59099.56    58855.28    404.51 o

-2   4  12    72189.48    78051.76    401.13 o

-4   5  12    29006.65    28799.03    146.90 o

-1   5  12     3003.47     3084.55     26.13 o

-6   6  12    15312.57    16370.60    131.46 o

-3   6  12    21949.90    21661.19    119.95 o

0   6  12      819.23      866.78     25.91 o

-5   7  12    25555.28    26289.17    140.00 o

-2   7  12    27479.47    26940.10    164.84 o

-7   8  12    40914.77    40398.60    216.95 o

-4   8  12    43950.18    43071.63    240.18 o

-1   8  12    25260.27    25285.77    162.69 o

-9   9  12     2207.71     2096.56     48.14 o

-6   9  12    17990.06    16988.57    191.99 o

-3   9  12    11120.21    10507.24     83.59 o

0   9  12     3931.81     3974.76    128.19 o

-8  10  12     6563.71     6885.96     68.29 o

-5  10  12    44801.45    44020.39    302.36 o

-2  10  12    15924.53    15748.82    118.57 o

-10  11  12     2157.22     2372.68     48.81 o

-7  11  12     4632.00     4633.71     56.05 o

-4  11  12     1602.58     1604.22     29.65 o

-1  11  12    17185.83    16912.00    137.18 o

-12  12  12     2776.56     2968.91     91.21 o

-9  12  12     9318.20     9329.37    102.13 o

-6  12  12      403.97      385.23     16.96 o

-3  12  12    26187.50    26226.73    191.85 o

0  12  12    32142.88    32466.09    498.67 o

-11  13  12     6455.47     6410.79     92.81 o

-8  13  12     3390.02     3720.88     53.85 o

-5  13  12    12405.62    12623.71    121.07 o

-2  13  12     3427.39     3258.02     55.23 o

-7  14  12     7750.39     7678.91     90.74 o

-2   3  13    10818.31    11741.27     68.40 o

-1   4  13     1355.08     1296.94     15.06 o

-3   5  13     4250.09     4523.20     33.44 o

-5   6  13      406.08      404.62      9.04 o

-2   6  13       52.35       98.86      8.17 o

-4   7  13     1065.84      948.42     17.24 o

-1   7  13     3389.08     3326.40     39.57 o

-6   8  13     4638.44     4643.08     43.59 o

-3   8  13    10838.05    10573.10     80.55 o

-8   9  13     1467.57     1409.52     26.09 o

-5   9  13     1716.22     1688.43     27.19 o

-2   9  13     3279.98     2985.11     42.95 o

-7  10  13     1259.47     1208.99     24.19 o

-4  10  13     5813.25     5752.81     61.28 o

-1  10  13     2416.64     2310.49     36.45 o

-9  11  13     2822.98     2822.58     48.25 o

-6  11  13     1229.52     1199.00     26.51 o

-3  11  13     2514.82     2666.77     41.75 o

-11  12  13    18861.86    19227.42    185.73 o

-8  12  13     2817.63     2837.55     44.36 o

-5  12  13     3216.44     3174.52     47.01 o

-2  12  13     1193.17     1214.43     31.36 o

-10  13  13    11465.69    11720.39    133.29 o

-7  13  13     7842.78     7918.73     89.02 o

-4  13  13     1213.46     1229.94     31.65 o

-6  14  13     4288.28     4187.93     63.75 o

0   1  14    40871.26    46230.24    351.59 o

-2   2  14    11461.68    11693.02     93.54 o

-1   3  14    21734.52    23037.63    116.01 o

-3   4  14     2345.44     2681.37     24.69 o

0   4  14     7702.53     7747.09     64.38 o

-5   5  14     3616.78     3283.00     43.11 o

-2   5  14    44132.10    45264.18    224.60 o

-4   6  14     2217.41     2140.49     22.94 o

-1   6  14     4870.65     4877.20     40.24 o

-6   7  14     6342.78     6518.05     72.69 o

-3   7  14    34459.91    33542.00    190.52 o

0   7  14    28308.81    27056.58    625.24 o

-8   8  14     6034.06     5432.76     71.22 o

-5   8  14    34483.85    33647.23    269.38 o

-2   8  14     7653.50     7726.15     69.27 o

-7   9  14     7687.77     7271.73     61.81 o

-4   9  14    20748.47    19986.17    226.85 o

-1   9  14     7236.99     7038.31     63.92 o

-9  10  14      753.70      753.30     20.81 o

-6  10  14    17212.57    16735.02    134.68 o

-3  10  14    12487.76    12490.49     98.92 o

0  10  14     2006.59     2069.49     55.85 o

-11  11  14    13234.30    13508.07    218.56 o

-8  11  14     5005.61     5091.73     63.03 o

-5  11  14     1804.77     1729.23     30.57 o

-2  11  14    19471.46    19617.51    144.50 o

-10  12  14     7022.17     6921.72     92.84 o

-7  12  14     6868.30     6782.26     73.93 o

-4  12  14     6725.50     6791.78     96.39 o

-1  12  14    13194.92    13052.57    125.60 o

-9  13  14     3417.62     3545.38     63.52 o

-6  13  14     4468.32     4528.65     67.96 o

-3  13  14      462.01      568.51     21.29 o

-1   2  15    20411.83    21893.13    117.29 o

-2   4  15     1252.12     1337.74     16.00 o

-4   5  15    12825.30    13232.21     79.38 o

-1   5  15    11049.08    11152.27     70.37 o

-3   6  15     1290.22     1232.31     17.03 o

-5   7  15      101.37      165.64      7.86 o

-2   7  15     1080.40     1013.92     18.88 o

-7   8  15      475.73      387.99     12.08 o

-4   8  15     4538.43     4466.45     45.26 o

-1   8  15    17672.51    17272.60    128.40 o

-6   9  15     8922.90     8779.30     73.37 o

-3   9  15     7327.56     7405.87     69.99 o

-8  10  15     1386.84     1397.88     27.78 o

-5  10  15     2591.77     2531.65     36.04 o

-2  10  15     2764.83     2650.82     38.95 o

-10  11  15     8216.41     8194.76    100.10 o

-7  11  15     3985.76     3980.47     48.97 o

-4  11  15      644.46      655.28     19.14 o

-1  11  15    10182.97    10200.69     97.54 o

-9  12  15      427.87      510.82     21.03 o

-6  12  15     7157.34     7151.64     80.15 o

-3  12  15     9828.49     9524.70     94.41 o

-8  13  15      136.44      208.52     14.81 o

-5  13  15    10309.83    10767.41    109.34 o

-1   1  16   103707.02   105908.82    726.26 o

0   2  16    23572.62    25906.92    177.58 o

-2   3  16     4171.92     3804.38     27.58 o

-4   4  16   114495.89   118005.70    852.89 o

-1   4  16    25636.41    26029.65    131.98 o

-3   5  16   123031.03   120791.09    592.09 o

0   5  16    19133.56    18737.74    149.40 o

-5   6  16    23882.75    24651.37    137.30 o

-2   6  16    20882.20    20357.71    118.57 o

-7   7  16   243150.52   240719.34   1693.96 o

-4   7  16    43239.82    44016.86    267.11 o

-1   7  16    29681.56    29381.15    198.46 o

-6   8  16    17183.98    17506.19    118.27 o

-3   8  16     6673.80     6354.29     59.79 o

0   8  16   150610.53   145750.55   1860.90 o

-8   9  16     7406.39     7726.62     95.02 o

-5   9  16    79454.41    77057.07    815.25 o

-2   9  16    19660.21    20281.15    140.40 o

-10  10  16     3246.94     3348.04     82.08 o

-7  10  16     8425.95     8433.11     75.24 o

-4  10  16    27999.02    27303.61    186.86 o

-1  10  16      405.57      516.62     17.40 o

-9  11  16    34976.36    35725.74    267.49 o

-6  11  16     1562.76     1688.28     32.08 o

-3  11  16    13052.86    13087.11    107.51 o

0  11  16    22898.33    22938.72    247.32 o

-11  12  16     3161.11     3004.48     63.31 o

-8  12  16    22410.00    22479.16    177.56 o

-5  12  16     5904.01     5755.24     66.72 o

-2  12  16    30271.35    30477.05    231.51 o

-10  13  16      773.44      869.41     33.05 o

-7  13  16    13561.58    13660.18    136.47 o

-4  13  16     2219.59     2217.70     44.31 o

-1   3  17       18.63       63.89      6.11 o

-3   4  17     2214.22     2084.90     22.48 o

-2   5  17     1543.04     1607.47     16.75 o

-4   6  17     3238.22     3037.72     28.99 o

-1   6  17     2178.84     2121.09     24.75 o

-6   7  17     8160.01     7402.12     72.33 o

-3   7  17     1946.29     1838.17     24.74 o

-5   8  17      338.53      346.99     11.40 o

-2   8  17     7959.52     7884.32     71.89 o

-7   9  17     1449.87     1457.20     27.12 o

-4   9  17    10305.09    10009.28     81.27 o

-1   9  17    14182.25    13827.59    107.06 o

-9  10  17     1727.22     1762.15     34.68 o

-6  10  17     8415.18     8283.72     73.83 o

-3  10  17     6782.06     6628.03     69.44 o

-8  11  17      234.22      297.84     14.83 o

-5  11  17     1333.93     1373.90     28.92 o

-2  11  17     2855.71     2733.70     41.84 o

-10  12  17     6635.30     6581.14     98.22 o

-7  12  17     7169.74     7324.58     83.18 o

-4  12  17     9347.29     9370.03     93.43 o

-1  12  17    12861.96    12564.67    133.50 o

-9  13  17     1192.87     1279.13     36.80 o

-6  13  17     3652.67     3619.04     65.08 o

-3  13  17     8401.60     8585.78    112.51 o

0   0  18   119645.28   130246.32   1786.88 o

-1   2  18    21781.33    22734.53    121.90 o

-3   3  18   104448.16   105473.45    717.72 o

0   3  18    54251.90    54721.60    359.24 o

-2   4  18     9813.83     9664.82     57.51 o

-4   5  18      225.03      336.60     14.64 o

-1   5  18    28228.97    28079.49    149.36 o

-6   6  18    52779.71    54251.14    456.03 o

-3   6  18     7752.13     7727.30     58.68 o

0   6  18     6731.99     6435.28     82.27 o

-5   7  18    18543.15    19136.87    123.33 o

-2   7  18    89948.95    90434.08    498.26 o

-7   8  18     8941.08     8631.40     90.41 o

-4   8  18     7406.69     7009.27     61.57 o

-1   8  18    43938.41    43959.04    275.63 o

-9   9  18    14830.63    15186.20    168.40 o

-6   9  18     5238.13     5238.12     59.17 o

-3   9  18     9387.54     9301.05     78.72 o

0   9  18    29700.26    29817.04    265.07 o

-8  10  18    46220.48    47229.13    313.81 o

-5  10  18    22409.90    22666.61    153.91 o

-2  10  18      483.91      512.20     17.80 o

-10  11  18     5197.84     5003.40     74.55 o

-7  11  18    11639.12    11527.15    107.92 o

-4  11  18     3947.54     4060.78     60.30 o

-1  11  18     1524.47     1535.57     38.01 o

-9  12  18    25040.85    25385.64    224.82 o

-6  12  18    10307.97    10011.23    107.24 o

-3  12  18     5733.21     5831.26     85.32 o

-8  13  18     1087.18     1166.13     34.65 o

-5  13  18     8499.87     8527.83    102.60 o

-2   3  19    16388.08    16596.78     86.31 o

-1   4  19     4417.71     4345.92     32.16 o

-3   5  19     9668.61     9587.84     64.58 o

-5   6  19    34509.82    35617.82    199.88 o

-2   6  19     3157.74     3008.12     33.35 o

-4   7  19    12512.21    12564.38     90.90 o

-1   7  19     9483.79     9096.85     81.54 o

-6   8  19      149.55      184.68     10.44 o

-3   8  19     9212.58     8851.56     70.33 o

-8   9  19    15607.99    15978.87    128.86 o

-5   9  19      404.84      435.96     14.24 o

-2   9  19     1605.40     1515.89     29.00 o

-7  10  19    31708.67    32250.02    227.10 o

-4  10  19     4585.92     4577.50     58.16 o

-1  10  19     1306.90     1215.50     30.42 o

-9  11  19     3146.64     3233.85     57.43 o

-6  11  19    18426.91    18748.18    144.28 o

-3  11  19     1016.09      960.06     25.31 o

-11  12  19    18920.58    19500.98    271.96 o

-8  12  19     3895.42     3994.70     61.53 o

-5  12  19     2592.65     2510.90     42.25 o

-2  12  19      738.85      733.86     27.47 o

-7  13  19     9117.02     9071.06    104.83 o

-4  13  19      778.38      783.14     27.88 o

0   1  20    86041.41    87217.85    654.94 o

-1   3  20     9489.58     9175.51     59.45 o

-3   4  20     1463.96     1509.93     17.61 o

0   4  20   233106.30   230187.72   1580.53 o

-5   5  20    12588.79    13022.00    120.24 o

-2   5  20    65745.63    65694.41    315.13 o

-4   6  20   240186.55   242497.61   1221.12 o

-1   6  20    16332.66    16266.18    169.30 o

-6   7  20     1070.15     1041.94     28.28 o

-3   7  20    14213.55    14121.73    103.43 o

0   7  20    13085.09    13703.02    151.16 o

-8   8  20     5123.43     5088.45    145.29 o

-5   8  20    27969.49    28340.31    178.25 o

-2   8  20    76588.04    75853.54    447.96 o

-7   9  20    10000.93     9928.49     91.26 o

-4   9  20    17874.72    17726.78    197.81 o

-1   9  20     4708.13     4636.27     64.26 o

-9  10  20    20441.29    20486.30    172.50 o

-6  10  20    15471.57    15442.64    121.99 o

-3  10  20    24237.62    24083.51    184.18 o

0  10  20     8739.38     8900.42    178.54 o

-11  11  20    12814.32    12467.09    368.71 o

-8  11  20     5116.47     5177.21     65.27 o

-5  11  20     2629.73     2593.05     43.83 o

-2  11  20     7927.84     7313.07     90.21 o

-10  12  20     1273.51     1196.66     42.80 o

-7  12  20    45077.50    45507.05    384.12 o

-4  12  20     1462.71     1571.23     36.18 o

-1  12  20     8379.02     8110.32    102.01 o

-9  13  20     1104.85     1168.96     38.50 o

-6  13  20     2305.50     2205.39     55.28 o

-1   2  21     2924.23     2912.41     27.90 o

-2   4  21     2031.48     1980.02     23.24 o

-4   5  21     7281.13     7245.40     57.20 o

-1   5  21    18980.28    19165.82    118.43 o

-3   6  21    12873.18    12831.83     81.05 o

-5   7  21     2226.98     2146.20     28.71 o

-2   7  21     4487.89     4292.89     51.57 o

-7   8  21       45.36       84.42     11.38 o

-4   8  21     4301.89     4075.22     47.25 o

-1   8  21    24373.49    24219.37    193.69 o

-6   9  21       42.74       58.77      7.77 o

-3   9  21    18370.19    17814.33    180.91 o

-8  10  21      354.50      381.80     18.84 o

-5  10  21     4637.71     4642.54     55.54 o

-2  10  21      332.58      351.67     17.84 o

-10  11  21     1643.51     1760.63     46.71 o

-7  11  21     2139.28     2142.16     42.11 o

-4  11  21     2203.54     2226.57     44.79 o

-1  11  21    13324.08    12959.61    133.58 o

-9  12  21      789.59      903.34     36.45 o

-6  12  21     7626.94     7687.43     99.15 o

-3  12  21     8353.92     8106.06     93.79 o

-8  13  21     8071.78     8403.08    128.96 o

-5  13  21     1873.58     1946.35     48.24 o

-1   1  22     5746.58     5640.67     61.36 o

0   2  22    29406.27    30463.64    217.53 o

-2   3  22    40625.66    41257.46    213.15 o

-4   4  22    19001.48    18514.53    160.30 o

-1   4  22    21726.38    21616.65    116.99 o

-3   5  22    19885.54    19433.12    116.55 o

0   5  22     6016.85     5895.99     93.53 o

-5   6  22     8740.61     8895.93     75.60 o

-2   6  22     3353.54     3268.03     62.08 o

-7   7  22    57230.69    58598.28    556.50 o

-4   7  22     1563.40     1620.76     25.99 o

-1   7  22     2222.98     2004.80     69.64 o

-6   8  22     2632.06     2529.84     43.45 o

-3   8  22     3136.34     3356.44     43.57 o

0   8  22    21398.88    21731.32    256.28 o

-8   9  22     3562.35     3602.18     53.14 o

-5   9  22     6586.92     6321.30     64.77 o

-2   9  22     3821.46     3804.80     57.30 o

-10  10  22     7510.34     7355.60    146.86 o

-7  10  22     2132.90     2175.60     44.44 o

-4  10  22     7557.30     7359.59     92.73 o

-1  10  22     8242.86     8141.78     96.16 o

-9  11  22     9061.60     9046.53    108.73 o

-6  11  22      615.38      769.41     24.80 o

-3  11  22     1499.94     1447.96     36.38 o

0  11  22     3931.40     3743.91     90.65 o

-8  12  22      608.45      583.02     26.02 o

-5  12  22     1537.32     1653.07     39.52 o

-2  12  22    16839.78    16895.74    163.33 o

-7  13  22     4563.57     4558.17    101.75 o

-1   3  23      341.79      365.55      9.78 o

-3   4  23     3122.15     3118.48     28.23 o

-2   5  23     8297.37     7934.08     65.49 o

-4   6  23     1015.53     1007.85     18.56 o

-1   6  23    14309.08    14003.62    108.36 o

-6   7  23     1329.96     1268.58     26.98 o

-3   7  23     4955.88     4807.61     56.30 o

-5   8  23     6630.75     6305.93     59.98 o

-2   8  23     1814.41     1648.53     35.01 o

-7   9  23     3517.63     3447.15     60.96 o

-4   9  23     2883.96     2809.95     41.45 o

-1   9  23     3367.95     3388.13     55.12 o

-9  10  23     2932.96     3055.83     61.04 o

-6  10  23     3090.59     3057.61     50.29 o

-3  10  23      614.71      641.42     25.04 o

-8  11  23     4857.90     4992.23     82.01 o

-5  11  23     2935.82     2992.81     57.70 o

-2  11  23      446.74      478.65     21.29 o

-10  12  23       53.38       81.06     16.82 o

-7  12  23     2231.73     2207.84     58.45 o

-4  12  23     1174.25     1202.39     34.12 o

-6  13  23     4736.14     4672.64     78.16 o

0   0  24    25407.27    27889.48    498.34 o

-1   2  24    12844.29    12056.73     77.41 o

-3   3  24     4470.97     4485.67     55.65 o

0   3  24    51699.06    50309.36    395.58 o

-2   4  24    18783.02    17496.64    108.83 o

-4   5  24    37542.26    35549.34    663.50 o

-1   5  24     2191.51     1967.36     50.17 o

-6   6  24     4380.21     4423.91    109.63 o

-3   6  24     6429.89     6200.68     55.48 o

0   6  24     7268.17     7039.12    106.50 o

-5   7  24     1936.45     1848.22     30.10 o

-2   7  24    73115.67    72031.55    414.42 o

-7   8  24     2831.86     2672.84     67.95 o

-4   8  24    26046.84    25195.03    232.46 o

-1   8  24     1919.42     1877.27     38.58 o

-9   9  24      634.05      640.02     37.72 o

-6   9  24    17318.53    16675.17    172.36 o

-3   9  24     1927.62     1765.17     37.69 o

0   9  24    37969.32    37959.55    410.82 o

-8  10  24    11294.44    11438.88    134.68 o

-5  10  24    13845.27    13606.09    140.10 o

-2  10  24     6284.57     6262.02     87.37 o

-10  11  24     2920.12     2792.92     68.00 o

-7  11  24     3604.23     3595.42     67.81 o

-4  11  24     6845.21     6278.60     82.67 o

-1  11  24      477.48      580.22     24.00 o

-9  12  24     3760.14     3877.01    129.75 o

-6  12  24     7798.71     7971.51    105.25 o

-3  12  24     8333.80     8341.86     97.04 o

-2   3  25     1228.24     1124.05     18.67 o

-1   4  25    14715.97    14353.69     91.39 o

-3   5  25     5641.23     5516.42     55.94 o

-5   6  25     3850.35     3748.38     42.30 o

-2   6  25     1307.26     1228.10     23.56 o

-4   7  25     3889.66     3590.57     41.19 o

-1   7  25    16413.22    15924.92    140.61 o

-6   8  25     1271.04     1280.51     39.16 o

-3   8  25     3936.08     3824.16     60.43 o

-8   9  25     1243.39     1211.19     44.98 o

-5   9  25    11264.93    11490.50    107.16 o

-2   9  25      993.20      965.10     30.65 o

-7  10  25      518.44      547.72     24.81 o

-4  10  25     1016.43     1001.50     31.30 o

-1  10  25    18332.61    18363.29    180.87 o

-9  11  25      137.27      167.89     25.09 o

-6  11  25      537.35      508.63     22.87 o

-3  11  25    15506.76    15567.41    151.24 o

-8  12  25     2989.37     3040.42     69.11 o

-5  12  25     5727.69     5647.79     79.93 o

0   1  26     1965.25     1817.95     35.41 o

-2   2  26     9369.40     8924.26    156.23 o

-1   3  26    18800.29    18867.75    105.64 o

-3   4  26     8823.35     8689.06     70.92 o

0   4  26    25054.78    23504.40    532.67 o

-5   5  26   156688.27   156418.52   1433.11 o

-2   5  26   114993.59   115408.66    594.00 o

-4   6  26     4754.55     4830.65     50.59 o

-1   6  26     2803.58     2750.72     38.67 o

-6   7  26    53005.49    53479.43    351.21 o

-3   7  26   110821.85   110375.13    651.93 o

0   7  26    54343.16    54975.95    547.68 o

-8   8  26      969.37     1166.05    111.83 o

-5   8  26     5848.53     5710.79     63.06 o

-2   8  26    23176.52    22578.48    186.57 o

-7   9  26    43845.53    44387.55    415.66 o

-4   9  26    27945.65    28439.07    212.59 o

-1   9  26     2845.22     2653.11     49.29 o

-9  10  26     8601.82     8779.67    149.92 o

-6  10  26     3296.05     3530.14     64.68 o

-3  10  26     6303.72     5953.88     84.75 o

0  10  26    36568.08    36739.13    470.96 o

-8  11  26     2222.76     2387.03     55.02 o

-5  11  26    11671.01    11319.65    120.21 o

-2  11  26    23647.66    24056.90    209.66 o

-7  12  26    13132.81    13333.09    160.51 o

-4  12  26    17539.88    17473.38    167.99 o

-1   2  27     5459.35     5211.60     45.96 o

-2   4  27     1809.90     1635.26     49.72 o

-4   5  27     2426.68     2279.53     32.51 o

-1   5  27     2655.79     2539.61     34.41 o

-3   6  27     1127.25     1004.91     20.89 o

-5   7  27     1601.72     1596.69     29.82 o

-2   7  27     4962.35     4821.63     55.83 o

-7   8  27     1324.03     1374.56     41.60 o

-4   8  27     2466.30     2387.15     40.72 o

-1   8  27     6058.73     5697.98     74.30 o

-6   9  27      557.54      549.69     22.94 o

-3   9  27     1677.88     1599.63     36.83 o

-8  10  27     2849.51     2753.29     64.58 o

-5  10  27      662.96      751.43     27.23 o

-2  10  27     5180.04     4974.49     87.12 o

-10  11  27      149.59      276.78     27.36 o

-7  11  27      150.31      212.29     18.36 o

-4  11  27     2993.59     2874.51     57.70 o

-1  11  27     7087.21     7014.62     93.43 o

-6  12  27     3126.56     3155.48     67.78 o

-1   1  28    56486.43    54408.59    430.27 o

0   2  28    26243.35    25196.89    203.84 o

-2   3  28     7352.87     7165.22     60.29 o

-4   4  28    43964.14    43589.78    331.78 o

-1   4  28    15639.25    15088.76    136.93 o

-3   5  28    80088.71    77762.91    688.62 o

0   5  28    47615.51    47294.03    425.78 o

-5   6  28     2968.41     2791.09     42.03 o

-2   6  28    14123.75    13807.59    102.10 o

-7   7  28    39576.64    40543.07    718.09 o

-4   7  28     3163.69     3291.51     45.07 o

-1   7  28    29623.70    29705.33    231.29 o

-6   8  28    12822.32    12929.93    124.62 o

-3   8  28    25730.86    25639.41    195.38 o

0   8  28     1002.10     1041.59     42.61 o

-8   9  28     2207.11     2003.70     62.28 o

-5   9  28    27724.39    27915.84    210.53 o

-2   9  28    22339.16    21886.17    188.48 o

-10  10  28    33909.74    35073.66    576.79 o

-7  10  28    18207.22    18381.10    192.29 o

-4  10  28      185.03      261.56     18.65 o

-1  10  28    10744.68    10995.44    121.06 o

-9  11  28    10118.80     9992.44    167.68 o

-6  11  28     1399.48     1387.09     38.48 o

-3  11  28       65.41      171.13     19.39 o

-8  12  28    17320.67    17273.71    192.52 o

-5  12  28    17382.60    17640.48    169.35 o

-1   3  29     3636.91     3475.06     35.55 o

-3   4  29    22050.81    21111.66    202.54 o

-2   5  29    12731.65    12288.95    101.26 o

-4   6  29     1831.75     1764.79     29.30 o

-1   6  29     5614.45     5362.20     67.94 o

-6   7  29    27681.83    28516.43    210.50 o

-3   7  29      356.90      361.13     14.17 o

-5   8  29     9182.04     8967.87     92.33 o

-2   8  29      211.48      247.40     16.15 o

-7   9  29     1515.03     1505.99     42.17 o

-4   9  29     8133.26     8051.03     88.30 o

-1   9  29     2472.56     2471.79     48.70 o

-9  10  29    31082.41    31747.82    375.23 o

-6  10  29     6311.62     6155.65    106.33 o

-3  10  29     2734.69     2656.73     54.80 o

-8  11  29    23688.04    24128.20    245.12 o

-5  11  29     4809.37     4960.89     78.85 o

-2  11  29      445.89      470.13     23.39 o

-7  12  29    13136.20    13350.67    162.94 o

0   0  30   349103.19   341448.31   5151.24 o

-1   2  30     9053.21     8551.26    161.04 o

-3   3  30   118157.24   114874.73   1037.86 o

0   3  30    44987.46    46523.63    356.04 o

-2   4  30   231365.61   231348.42   1122.33 o

-4   5  30    10805.06    10615.98     92.99 o

-1   5  30    21703.74    21102.00    226.10 o

-6   6  30    55298.55    56784.42    501.48 o

-3   6  30     4666.42     4590.95     49.93 o

0   6  30    57002.13    55022.28   1209.23 o

-5   7  30    21807.97    21741.40    161.60 o

-2   7  30    10709.02    10637.98    102.75 o

-7   8  30     2250.56     2162.97     46.02 o

-4   8  30    24199.12    24326.31    281.69 o

-1   8  30      209.09      275.54     16.28 o

-9   9  30     9478.18     9417.24    180.17 o

-6   9  30     2098.07     2121.10     46.91 o

-3   9  30     4315.35     4087.23     59.66 o

0   9  30    12898.76    12711.42    188.47 o

-8  10  30     1872.13     1909.38     56.76 o

-5  10  30    23521.89    23756.73    235.27 o

-2  10  30     3626.45     3593.46     61.54 o

-7  11  30    26180.86    26127.40    257.84 o

-4  11  30     9963.96    10073.76    123.57 o

-2   3  31     5525.63     5141.16     46.89 o

-1   4  31     2870.05     2761.51     35.03 o

-3   5  31     7464.12     7247.65     68.27 o

-5   6  31     2798.17     2611.95     40.09 o

-2   6  31     2665.38     2519.47     37.69 o

-4   7  31     4308.26     4142.87     50.78 o

-1   7  31     4463.81     4294.48     63.11 o

-6   8  31      469.53      545.14     23.02 o

-3   8  31     4182.16     4143.56     62.65 o

-8   9  31     4180.36     4151.36     76.92 o

-5   9  31     1021.30      968.65     31.39 o

-2   9  31       42.89       71.36     11.00 o

-7  10  31     3514.74     3579.75     64.23 o

-4  10  31     1615.56     1583.48     41.76 o

-1  10  31    11595.35    11528.50    127.32 o

-9  11  31       36.01       87.70     16.63 o

-6  11  31     6210.60     6434.29    100.95 o

-3  11  31     5015.39     5034.23     82.65 o

0   1  32     9711.41     9727.54     95.00 o

-2   2  32    15868.64    15457.92    142.76 o

-1   3  32      870.81      824.04     19.11 o

-3   4  32     1520.97     1577.09     25.82 o

0   4  32    15873.15    15083.52    145.62 o

-5   5  32     5160.18     5332.46     87.33 o

-2   5  32    10067.54     9874.96     76.35 o

-4   6  32     8901.29     8674.23     95.18 o

-1   6  32     6114.07     5849.15     74.77 o

-6   7  32     8631.94     8417.83     84.25 o

-3   7  32     3845.43     3556.77     45.15 o

0   7  32      242.32      288.84     23.33 o

-8   8  32     2342.41     2168.50     74.94 o

-5   8  32     9778.03     9770.11    100.36 o

-2   8  32     9774.56     9242.08     97.91 o

-7   9  32      885.56      900.70     30.48 o

-4   9  32     6293.46     5829.42     73.98 o

-1   9  32     5394.64     5207.75     76.19 o

-9  10  32     1841.20     1873.57     57.59 o

-6  10  32       90.34       81.45     12.24 o

-3  10  32     7156.23     6968.04     86.10 o

-8  11  32     5646.96     5489.50    114.37 o

-5  11  32     2736.46     2711.72     62.50 o

-1   2  33     5083.42     4735.92     45.32 o

-2   4  33      267.92      292.04     10.92 o

-4   5  33      119.73      137.99     11.68 o

-1   5  33      203.16      231.01     11.37 o

-3   6  33       34.86       75.44      8.85 o

-5   7  33      928.63      907.82     25.46 o

-2   7  33       85.74      100.95     11.59 o

-7   8  33      533.64      540.43     21.57 o

-4   8  33     1806.56     1819.75     37.54 o

-1   8  33     4239.32     4030.85     64.16 o

-6   9  33      288.23      322.56     18.85 o

-3   9  33     5173.85     5117.09     69.90 o

-8  10  33     2397.44     2415.61     65.90 o

-5  10  33      974.71      929.71     34.81 o

-2  10  33     3376.98     3411.28     61.38 o

-7  11  33     1742.79     1791.28     55.96 o

-4  11  33      467.71      501.09     24.20 o

-1   1  34    24902.99    24316.29    205.90 o

0   2  34    61489.85    58624.40    410.29 o

-2   3  34     5584.65     5257.01     52.02 o

-4   4  34     6578.80     6065.92     86.68 o

-1   4  34     5833.39     5461.61     52.72 o

-3   5  34     5811.66     5706.75     56.46 o

0   5  34    35796.73    34493.01    338.64 o

-5   6  34     3530.14     3467.22     46.94 o

-2   6  34      886.98      851.25     22.26 o

-7   7  34    12485.45    12100.03    179.17 o

-4   7  34    16795.63    16475.79    136.34 o

-1   7  34     6390.05     6044.41     75.28 o

-6   8  34     1709.23     1633.02     41.17 o

-3   8  34    11464.94    10875.04    120.07 o

0   8  34     4953.70     4872.48    103.80 o

-8   9  34      730.70      861.18     56.69 o

-5   9  34     4271.02     4011.66     69.34 o

-2   9  34    17113.20    17038.62    154.25 o

-7  10  34    18074.27    17931.12    198.49 o

-4  10  34     6966.39     6962.83     91.55 o

-1  10  34    12244.64    12376.41    136.28 o

-6  11  34     3095.45     3305.59     70.31 o

-1   3  35     7856.72     7504.47     61.46 o

-3   4  35     1203.29     1178.11     23.16 o

-2   5  35       59.07       84.82      8.82 o

-4   6  35      981.35     1004.52     26.02 o

-1   6  35     6575.96     6383.96     72.89 o

-6   7  35      493.62      492.56     17.49 o

-3   7  35     8696.54     8694.79     80.45 o

-5   8  35     2081.80     2069.91     41.34 o

-2   8  35      417.91      432.74     19.35 o

-7   9  35     1314.72     1248.70     37.19 o

-4   9  35      147.30      205.52     16.72 o

-1   9  35    11295.22    11191.68    124.90 o

-6  10  35     5611.82     5524.08     92.22 o

-3  10  35     7583.24     7550.29     92.43 o

0   0  36     7820.38     7464.03    164.58 o

-1   2  36      688.87      794.22     17.27 o

-3   3  36    29940.38    30071.12    273.79 o

0   3  36     1881.57     1976.41     42.41 o

-2   4  36    15539.54    14624.66    103.32 o

-4   5  36    17440.55    17342.43    134.07 o

-1   5  36    29304.26    29180.93    184.60 o

-6   6  36    10421.20    10225.93    125.88 o

-3   6  36     5483.01     5038.97     57.36 o

0   6  36    21951.73    21469.23    269.38 o

-5   7  36    73446.85    74707.21    469.92 o

-2   7  36    28267.51    28338.40    219.64 o

-7   8  36     7278.53     7187.07    108.27 o

-4   8  36    15343.13    15763.12    152.75 o

-1   8  36      746.39      886.01     27.74 o

-9   9  36    52918.20    56194.40    701.70 o

-6   9  36    10324.36    10064.97    123.46 o

-3   9  36    19031.00    18979.55    167.00 o

0   9  36    23631.23    23671.88    301.04 o

-5  10  36    15317.91    15024.87    163.28 o

-2   3  37      608.54      617.73     17.22 o

-1   4  37        6.74       34.43      6.43 o

-3   5  37     4816.45     4523.96     54.21 o

-5   6  37     1903.48     1933.13     39.87 o

-2   6  37     3076.70     3093.31     43.92 o

-4   7  37     1234.30     1229.20     28.61 o

-1   7  37      976.80      956.40     27.03 o

-6   8  37      232.80      294.23     17.07 o

-3   8  37      728.34      732.49     26.58 o

-8   9  37      554.28      614.09     29.71 o

-5   9  37     1203.96     1154.11     39.68 o

-2   9  37     1070.69     1073.69     31.35 o

-7  10  37     2587.01     2627.04     62.95 o

-4  10  37     7784.10     7919.41    109.22 o

0   1  38    10900.73    10254.94    105.13 o

-2   2  38    12177.11    12006.56    133.64 o

-1   3  38    29570.47    28738.18    174.70 o

-3   4  38     3409.79     3501.09     45.88 o

0   4  38     9801.46     9394.04    110.67 o

-5   5  38    26671.78    26164.96    276.68 o

-2   5  38    26435.35    25898.48    169.70 o

-4   6  38     7704.84     7420.57     78.57 o

-1   6  38    23808.89    23908.44    184.86 o

-6   7  38      521.91      562.86     21.48 o

-3   7  38    14214.78    14084.31    115.09 o

0   7  38    50798.15    52948.57    499.40 o

-8   8  38    30405.78    31040.12    433.53 o

-5   8  38     5141.51     5342.32     72.76 o

-2   8  38     4879.58     4717.81     68.63 o

-7   9  38    18854.87    18751.57    191.27 o

-4   9  38    13191.99    13155.66    139.47 o

-1   9  38     4674.61     4421.66     69.06 o

-1   2  39     1562.80     1449.02     24.92 o

-2   4  39      615.08      624.73     17.41 o

-4   5  39     4704.05     4413.14     60.07 o

-1   5  39     1207.82     1138.25     25.16 o

-3   6  39     5381.16     5221.90     63.87 o

-5   7  39      831.94      857.98     24.26 o

-2   7  39      899.55      927.48     28.51 o

-7   8  39    18416.73    18406.52    191.41 o

-4   8  39      204.54      242.55     16.35 o

-1   8  39      679.98      639.75     23.07 o

-6   9  39    14043.89    13662.29    154.11 o

-3   9  39      867.38      891.01     28.22 o

-1   1  40    13991.62    13618.67    169.37 o

0   2  40   162144.36   165348.98   1167.37 o

-2   3  40     4689.13     5076.08     69.91 o

-4   4  40    91218.91    89787.55    718.06 o

-1   4  40       52.74      153.45     10.66 o

-3   5  40     2826.39     2746.76     42.26 o

0   5  40     4741.81     4844.44     83.80 o

-5   6  40      533.00      620.50     22.89 o

-2   6  40    56694.41    57293.64    360.41 o

-7   7  40     7108.13     6465.44    149.37 o

-4   7  40     7888.95     7598.50     82.05 o

-1   7  40      292.67      384.89     17.72 o

-6   8  40    21510.04    22033.34    189.42 o

-3   8  40     2896.11     2783.16     55.87 o

0   8  40    11378.42    11126.81    162.92 o

-5   9  40     3783.58     3973.54     74.09 o

-1   3  41     3306.09     3219.21     41.62 o

-3   4  41     1353.27     1323.45     29.95 o

-2   5  41      406.19      414.27     15.56 o

-4   6  41      865.54      903.52     25.31 o

-1   6  41    11548.67    11460.74    112.34 o

-6   7  41     2066.18     2108.58     43.98 o

-3   7  41     3629.30     3639.49     53.83 o

-5   8  41      952.73     1010.61     30.39 o

-2   8  41      513.36      585.69     24.31 o

-4   9  41     1345.31     1406.27     36.90 o

0   0  42    19008.35    18795.43    276.29 o

-1   2  42     2210.34     2261.80     34.26 o

-3   3  42     2983.71     2989.92     62.03 o

0   3  42    24258.04    24106.92    221.97 o

-2   4  42    10067.67     9807.76     86.93 o

-4   5  42    11034.85    10467.38    105.38 o

-1   5  42     3474.78     3222.85     47.54 o

-6   6  42     1085.52     1102.44     40.82 o

-3   6  42      280.42      294.50     15.28 o

0   6  42     9771.17     9469.56    161.21 o

-5   7  42     6822.66     6530.05     76.37 o

-2   7  42     6900.62     6983.29     88.57 o

-4   8  42     1498.10     1463.07     42.32 o

-2   3  43      194.37      209.96     13.25 o

-1   4  43      977.47     1045.29     23.70 o

-3   5  43      282.24      340.66     15.64 o

-5   6  43     1124.67     1110.99     31.76 o

-2   6  43       38.05       64.97      9.67 o

-4   7  43      535.02      589.80     20.79 o

-1   7  43     3954.29     3987.50     65.16 o

-3   8  43      257.15      314.57     19.16 o

0   1  44     6745.62     6277.75     88.87 o

-2   2  44    22144.77    21397.53    219.95 o

-1   3  44     4132.86     4134.61     49.78 o

-3   4  44     7960.46     7620.47     75.86 o

0   4  44     9233.00     8681.27    122.45 o

-5   5  44     9052.15     9310.43    160.18 o

-2   5  44    16976.21    16584.83    133.59 o

-4   6  44     3520.98     3424.86     53.22 o

-1   6  44      473.79      515.99     20.45 o

-6   7  44     1859.27     2012.38     46.69 o

-3   7  44     2365.58     2347.34     43.36 o

-1   2  45     2714.39     2664.63     38.90 o

-2   4  45      765.64      789.51     23.02 o

-4   5  45      313.22      345.21     16.39 o

-1   5  45     4476.17     4360.19     58.13 o

-3   6  45     3914.10     3952.87     58.04 o

-5   7  45     4270.72     4457.00     62.78 o

-2   7  45     1022.53     1062.76     34.26 o

-1   1  46     5988.85     5747.80     80.70 o

0   2  46      690.67      712.72     28.15 o

-2   3  46    10274.12    10549.48     94.30 o

-4   4  46      917.05      992.93     41.05 o

-1   4  46     1179.22     1208.02     36.49 o

-3   5  46    55183.97    56721.04    350.22 o

0   5  46    34574.51    35265.09    368.03 o

-5   6  46    12141.33    12128.93    129.85 o

-2   6  46     4065.59     3823.57     60.77 o

-1   3  47      110.80      119.06     10.99 o

-3   4  47      334.06      386.05     16.67 o

-2   5  47      880.92      831.97     24.35 o

-4   6  47      504.96      528.07     21.37 o

0   0  48    21562.94    21509.26    377.87 o

-1   2  48     3460.08     3373.20     50.20 o

-3   3  48    21779.14    22551.41    222.41 o

0   3  48     6145.23     6083.87     92.66 o

-2   4  48    14835.12    14642.42    125.62 o

-4   5  48       39.67      136.70     12.73 o

-1   5  48     9947.96    10287.64    105.91 o

-2   3  49     5703.02     5744.22     66.60 o

-1   4  49     2562.78     2496.38     43.88 o

-3   5  49     2492.67     2496.52     46.25 o

0   1  50     6194.58     6681.81    100.14 o

-2   2  50    93984.71    98845.95    749.12 o

-1   3  50    13214.30    13070.04    112.55 o

-3   4  50     1172.80     1190.92     31.27 o

-1   2  51      802.46      733.02     21.56 o

-1   1  52     3259.40     3208.83     73.37 o