Table 4e: FoFc for Syn 1050 Sample, for paper entitled: "The crystal chemistry

of whitlockite and merrillite and the dehydrogenation of whitlockite

to merrillite", by Hughes et al. (2008).

# h,k,l, Fc-squared, Fo-squared, sigma(Fo-squared) and status flag

0   1 -52     5343.15     5763.61     96.95 o

-1   2 -51     1046.86     1078.80     25.03 o

-1   1 -50    12853.94    14023.49    189.51 o

0   2 -50    65690.94    71090.06    816.67 o

-2   3 -50    12632.86    13563.67    136.11 o

-1   4 -50     3336.32     3463.35     48.82 o

-1   3 -49     5002.39     5214.55     65.91 o

-3   4 -49     4175.74     4408.80     56.68 o

-2   5 -49     2389.20     2618.66     39.38 o

0   0 -48    23685.87    25489.18    544.20 o

-1   2 -48     7354.12     7441.16     80.46 o

-3   3 -48     9320.38     9411.49    135.76 o

0   3 -48    40867.57    43775.67    479.89 o

-2   4 -48    13387.67    13971.23    133.32 o

-4   5 -48    16809.49    17754.12    163.92 o

-1   5 -48     1569.51     1636.63     32.66 o

-2   3 -47      149.80      167.91     11.69 o

-1   4 -47       59.88       62.87      8.66 o

-3   5 -47     1266.77     1279.31     25.88 o

-2   6 -47      523.41      601.04     20.17 o

0   1 -46     6804.94     6707.50    103.52 o

-2   2 -46      668.35      698.12     57.42 o

-1   3 -46     9640.36    10254.24     94.64 o

-3   4 -46       35.91       50.94     10.84 o

0   4 -46     6877.57     7153.37    111.26 o

-5   5 -46    23137.92    24253.42    279.25 o

-2   5 -46    58256.77    61236.20    480.91 o

-4   6 -46     5030.30     5326.67     62.06 o

-1   6 -46    13873.58    14387.69    144.37 o

-1   2 -45     2349.91     2281.97     33.66 o

-2   4 -45      246.38      280.59     12.92 o

-4   5 -45     5512.95     5693.50     58.98 o

-1   5 -45      853.76      868.10     20.66 o

-3   6 -45     5489.87     5545.88     65.95 o

-5   7 -45      342.90      383.84     15.96 o

-2   7 -45     3410.45     3833.62     54.88 o

-1   1 -44     6755.33     6391.76     98.38 o

0   2 -44    30217.21    30678.34    341.84 o

-2   3 -44     1038.90     1094.00     20.40 o

-4   4 -44    12163.73    12215.84    153.12 o

-1   4 -44     2266.87     2242.39     33.78 o

-3   5 -44    13852.30    14153.96    123.54 o

0   5 -44     3338.65     3493.49     67.16 o

-5   6 -44     3544.99     3484.72     44.10 o

-2   6 -44     3822.35     3956.81     51.94 o

-4   7 -44     2390.28     2649.51     39.31 o

-1   7 -44     1374.29     1470.15     32.64 o

-1   3 -43      304.98      324.45     12.18 o

-3   4 -43      291.32      349.20     12.23 o

-2   5 -43      502.48      496.48     15.80 o

-4   6 -43       77.65      115.91      9.97 o

-1   6 -43     2346.21     2310.90     36.87 o

-6   7 -43     3162.51     3271.27     46.55 o

-3   7 -43      413.44      447.38     16.55 o

-5   8 -43      444.47      517.16     18.87 o

0   0 -42    19370.09    19690.02    423.90 o

-1   2 -42     4966.86     5285.87     55.12 o

-3   3 -42    27874.13    28972.70    321.06 o

0   3 -42     5039.88     5169.26     77.83 o

-2   4 -42     2335.79     2420.04     34.57 o

-4   5 -42     6984.37     7182.80     68.59 o

-1   5 -42    19301.06    19878.57    170.78 o

-6   6 -42     2724.76     2734.99     57.43 o

-3   6 -42     1851.46     1886.65     30.92 o

0   6 -42     1033.38     1096.01     47.42 o

-5   7 -42     9079.80     9363.71    101.78 o

-2   7 -42     4977.35     5208.21     65.59 o

-4   8 -42      639.34      634.26     20.23 o

-2   3 -41     3846.74     4001.56     41.96 o

-1   4 -41     1323.50     1300.74     23.89 o

-3   5 -41      378.18      389.69     13.09 o

-5   6 -41    10226.04    10587.37    100.47 o

-2   6 -41      110.45      136.02     10.77 o

-4   7 -41     2929.60     2968.61     42.81 o

-1   7 -41     3597.20     3697.87     49.61 o

-6   8 -41      916.97      941.13     24.03 o

-3   8 -41     2429.31     2494.66     40.99 o

-5   9 -41     1017.26     1047.20     27.93 o

0   1 -40    14393.15    15121.43    178.62 o

-2   2 -40   107874.94   114252.04   1116.12 o

-1   3 -40    18336.89    19760.69    154.61 o

-3   4 -40     1864.28     1774.85     25.91 o

0   4 -40    48311.55    51393.08    551.38 o

-5   5 -40    19939.04    20919.75    226.05 o

-2   5 -40     3974.87     4085.55     44.83 o

-4   6 -40    30817.84    32356.25    262.90 o

-1   6 -40     2044.46     2040.37     34.79 o

-6   7 -40     1209.56     1360.22     28.97 o

-3   7 -40    18553.29    18738.79    169.87 o

0   7 -40     9900.65    10418.51    164.51 o

-8   8 -40     8942.25     9499.72    141.11 o

-5   8 -40     5743.84     5711.13     70.51 o

-2   8 -40     2535.44     2889.27     44.58 o

-4   9 -40     7620.23     8032.13     91.43 o

-1   2 -39     2144.98     2158.69     28.19 o

-2   4 -39      181.16      194.36      9.28 o

-4   5 -39     2997.40     3112.55     37.04 o

-1   5 -39     7412.65     7641.20     76.22 o

-3   6 -39     4764.48     4899.74     57.96 o

-5   7 -39     1293.50     1241.71     25.28 o

-2   7 -39      499.64      523.04     17.66 o

-7   8 -39     1880.74     1876.90     33.21 o

-4   8 -39      848.51      883.61     21.82 o

-1   8 -39    17791.97    19457.21    264.41 o

-6   9 -39      552.48      641.28     22.77 o

-3   9 -39    15215.77    16038.48    165.29 o

-1   1 -38    10359.53    10299.14    119.15 o

0   2 -38    11253.40    11166.71    137.17 o

-2   3 -38    60979.27    62802.46    438.60 o

-4   4 -38      174.13      189.75     12.52 o

-1   4 -38     2621.04     2733.72     34.44 o

-3   5 -38    29906.78    31009.76    241.22 o

0   5 -38    54208.71    56251.75    649.35 o

-5   6 -38    29724.36    30545.81    248.98 o

-2   6 -38     3737.77     3881.65     44.69 o

-7   7 -38    61205.16    62538.19    721.81 o

-4   7 -38    26247.61    26791.69    231.79 o

-1   7 -38     6067.49     6345.18     70.59 o

-6   8 -38      294.89      374.78     16.49 o

-3   8 -38     9249.99     9365.11     95.97 o

0   8 -38    35094.31    40599.37   1477.97 o

-8   9 -38     5760.24     5413.72     69.10 o

-5   9 -38    11361.45    11589.20    126.85 o

-2   9 -38    19296.50    20300.23    213.39 o

-1   3 -37      258.01      241.58      9.17 o

-3   4 -37       27.04       48.71      5.67 o

-2   5 -37     3909.09     3764.07     42.72 o

-4   6 -37     5569.69     5462.09     58.88 o

-1   6 -37     2302.34     2354.12     34.99 o

-6   7 -37      150.59      180.71     11.77 o

-3   7 -37      573.84      591.19     17.38 o

-5   8 -37     1785.01     1823.50     32.84 o

-2   8 -37      701.25      721.09     20.72 o

-7   9 -37     1066.44     1045.49     25.47 o

-4   9 -37      114.33      134.83     11.62 o

-1   9 -37     3302.86     3535.26     77.19 o

-6  10 -37     8345.23     8543.17    106.85 o

-3  10 -37     5852.51     5854.33     80.79 o

0   0 -36    11113.92    11567.29    212.32 o

-1   2 -36      263.79      303.10      9.77 o

-3   3 -36     8718.18     8782.76     97.95 o

0   3 -36    32433.77    32393.28    353.91 o

-2   4 -36     4321.20     4352.89     43.00 o

-4   5 -36    16327.41    16514.20    136.20 o

-1   5 -36    19305.65    20002.61    168.42 o

-6   6 -36    24405.20    24660.86    301.91 o

-3   6 -36    18023.14    18118.41    148.30 o

0   6 -36     1349.72     1425.26     36.82 o

-5   7 -36    20874.93    21233.19    179.15 o

-2   7 -36    61102.45    64190.96    521.41 o

-7   8 -36     5280.25     5405.42     63.61 o

-4   8 -36     6361.92     6703.83     73.41 o

-1   8 -36    11399.11    12633.44    217.91 o

-9   9 -36    13261.22    13015.56    198.74 o

-6   9 -36     7765.62     7568.14     95.66 o

-3   9 -36     4664.25     4846.45     62.06 o

0   9 -36    30798.36    36964.13   1813.43 o

-5  10 -36    33431.17    35042.21    329.34 o

-2   3 -35     9513.92     9475.94     75.43 o

-1   4 -35      888.83      909.44     16.05 o

-3   5 -35      522.26      466.68     12.09 o

-5   6 -35     7164.40     6831.45     68.96 o

-2   6 -35      563.40      566.88     14.56 o

-4   7 -35     8485.54     8283.24     83.93 o

-1   7 -35      213.02      246.14     11.89 o

-6   8 -35      362.71      408.32     15.24 o

-3   8 -35     1057.23     1155.76     23.98 o

-8   9 -35    11729.40    12118.92    124.81 o

-5   9 -35      437.06      434.61     17.12 o

-2   9 -35     2048.40     2083.87     40.26 o

-7  10 -35     8853.28     9009.96     99.10 o

-4  10 -35     5448.02     5494.33     68.55 o

0   1 -34    26114.85    26013.32    252.51 o

-2   2 -34    62983.20    60100.93    593.31 o

-1   3 -34     8743.26     8743.01     72.28 o

-3   4 -34    10548.39    10221.07     80.18 o

0   4 -34     7621.30     7371.16     96.85 o

-5   5 -34    46425.05    46862.40    500.77 o

-2   5 -34     6217.37     6339.36     60.87 o

-4   6 -34     1130.99     1150.48     22.00 o

-1   6 -34     1408.03     1499.35     25.97 o

-6   7 -34     5445.34     5543.63     62.55 o

-3   7 -34    21147.60    20962.86    184.02 o

0   7 -34     9318.85    10088.27    357.35 o

-8   8 -34     2634.77     2695.46     56.57 o

-5   8 -34     8625.38     8772.25     85.07 o

-2   8 -34     3256.06     3265.29     45.83 o

-7   9 -34    19826.64    20360.56    191.11 o

-4   9 -34     9355.61     9332.07     99.47 o

-1   9 -34     2222.96     2404.08     70.90 o

-9  10 -34     8692.86     9418.38     99.20 o

-6  10 -34     6677.07     7022.19     90.87 o

-3  10 -34     7844.87     8304.50     97.38 o

-5  11 -34     7565.36     7588.49     92.29 o

-1   2 -33     3898.39     3748.37     36.99 o

-2   4 -33      759.99      743.55     14.15 o

-4   5 -33      807.94      740.77     15.71 o

-1   5 -33       52.45       74.29      6.90 o

-3   6 -33      133.41      154.36      8.70 o

-5   7 -33       71.14       72.29      7.57 o

-2   7 -33      682.65      668.51     16.70 o

-7   8 -33     2269.85     2206.68     33.15 o

-4   8 -33     2007.43     2011.97     33.38 o

-1   8 -33     1193.66     1222.04     25.73 o

-6   9 -33     6754.48     6860.96     74.91 o

-3   9 -33      256.67      244.46     13.23 o

-8  10 -33     4080.12     4310.43     53.49 o

-5  10 -33      152.64      224.40     14.29 o

-2  10 -33     1806.64     1835.70     38.05 o

-7  11 -33      417.98      464.70     19.23 o

-4  11 -33     1470.51     1388.70     31.82 o

-1   1 -32     9205.50     9601.48    115.99 o

0   2 -32    15935.59    15697.52    167.75 o

-2   3 -32     2274.12     2300.51     26.33 o

-4   4 -32     4884.35     4925.13     75.09 o

-1   4 -32     1957.12     1881.18     24.23 o

-3   5 -32     2755.20     2754.32     32.70 o

0   5 -32     9989.47    10779.87    142.90 o

-5   6 -32     5210.53     5193.43     55.06 o

-2   6 -32     4458.17     4744.58     49.15 o

-7   7 -32      481.54      427.74     19.05 o

-4   7 -32     2319.00     2245.20     30.01 o

-1   7 -32     8173.55     8547.71     89.75 o

-6   8 -32     8132.31     7742.44     74.27 o

-3   8 -32     7864.75     7936.98     78.31 o

0   8 -32     1224.82     1347.93     68.85 o

-8   9 -32     4266.92     4090.63     50.45 o

-5   9 -32     1058.52     1082.53     36.77 o

-2   9 -32     2099.42     2020.85     34.72 o

-7  10 -32     7204.69     6727.03     72.03 o

-4  10 -32     1730.15     1626.27     31.49 o

-1  10 -32     1735.51     1866.84     38.61 o

-6  11 -32      187.48      229.32     13.81 o

-3  11 -32     3761.58     3649.19     59.14 o

-1   3 -31     7281.50     7156.01     66.77 o

-3   4 -31     3253.95     3258.21     34.34 o

-2   5 -31     4029.93     4056.64     40.97 o

-4   6 -31     2192.93     2074.00     26.51 o

-1   6 -31     5481.24     5309.84     60.26 o

-6   7 -31     8032.38     8104.04     75.74 o

-3   7 -31     3892.53     3922.06     45.39 o

-5   8 -31     3995.48     4014.51     43.48 o

-2   8 -31     1348.70     1374.96     23.35 o

-7   9 -31      147.98      176.17     11.12 o

-4   9 -31     1154.03     1183.25     25.38 o

-1   9 -31     5010.03     5385.63     74.61 o

-9  10 -31    15423.76    15541.15    141.16 o

-6  10 -31       80.06      106.59     10.00 o

-3  10 -31     5736.38     5876.01     70.82 o

-8  11 -31     4117.97     4256.96     51.62 o

-5  11 -31     6266.79     6356.58     80.19 o

0   0 -30   311300.69   294402.97   4683.88 o

-1   2 -30     3522.89     3668.76     42.63 o

-3   3 -30    33301.75    34541.04    345.75 o

0   3 -30    61067.02    61732.19    719.77 o

-2   4 -30   244563.06   243747.70   1660.50 o

-4   5 -30     4786.70     4623.68     43.38 o

-1   5 -30     6748.50     7095.54     65.00 o

-6   6 -30    68521.27    68702.08    724.47 o

-3   6 -30    12352.37    12634.53     95.76 o

0   6 -30    30926.60    34988.05    972.13 o

-5   7 -30     5793.59     5886.09     56.03 o

-2   7 -30    13948.31    14056.57    118.29 o

-7   8 -30     4531.66     4563.04     50.16 o

-4   8 -30    25042.20    25745.93    196.51 o

-1   8 -30     9315.86     9767.98     96.12 o

-9   9 -30     3429.77     3342.22     60.04 o

-6   9 -30     2048.48     2027.81     31.15 o

-3   9 -30     1197.56     1195.88     24.16 o

0   9 -30     2923.96     3233.54    132.66 o

-8  10 -30    10563.96    10750.22     99.45 o

-5  10 -30    41127.89    41698.98    349.37 o

-2  10 -30      133.30      174.35     18.43 o

-7  11 -30     1914.25     1853.81     31.74 o

-4  11 -30    11575.56    11899.00    129.54 o

-2   3 -29     3986.28     3686.08     54.20 o

-1   4 -29    29641.09    30384.00    204.73 o

-3   5 -29    10799.90    10689.90     81.91 o

-5   6 -29     5377.60     5203.67     48.25 o

-2   6 -29     4895.55     4819.31     45.05 o

-4   7 -29      994.68     1033.81     18.06 o

-1   7 -29    29055.44    31678.15    260.97 o

-6   8 -29      429.74      440.46     13.57 o

-3   8 -29     9637.33     9834.59     88.34 o

-8   9 -29     1984.44     1846.47     30.11 o

-5   9 -29    11721.54    11861.79    104.27 o

-2   9 -29     2375.03     2461.89     35.04 o

-7  10 -29     1839.92     1874.84     30.72 o

-4  10 -29     7375.04     7387.11     79.11 o

-1  10 -29    31828.90    34975.36    297.91 o

-9  11 -29      428.46      467.41     16.84 o

-6  11 -29     4925.73     5023.81     61.36 o

-3  11 -29    22346.02    23071.79    227.12 o

-5  12 -29    14015.53    14472.68    153.79 o

0   1 -28    57392.93    57226.97    531.21 o

-2   2 -28    22204.04    21711.25    210.47 o

-1   3 -28    32551.06    33350.50    222.62 o

-3   4 -28     6056.12     5750.92     66.77 o

0   4 -28    75274.87    78373.20   1101.53 o

-5   5 -28   104387.64   103193.95   1000.88 o

-2   5 -28    73863.36    73959.59    481.95 o

-4   6 -28     7090.80     6881.57     59.11 o

-1   6 -28     1063.41     1084.86     18.40 o

-6   7 -28    17561.81    17095.92    140.30 o

-3   7 -28    25240.38    26053.33    184.52 o

0   7 -28    35422.75    41514.49   1439.36 o

-8   8 -28     9403.84     9371.36    122.10 o

-5   8 -28    14334.14    13940.59    113.55 o

-2   8 -28    36969.36    37656.70    279.68 o

-7   9 -28    29114.67    28730.50    236.41 o

-4   9 -28    11702.74    11769.76    107.76 o

-1   9 -28     1250.51     1303.79     24.42 o

-9  10 -28      901.32      830.73     20.73 o

-6  10 -28     7294.71     6987.27     72.49 o

-3  10 -28     9900.86    10183.66    101.82 o

0  10 -28    64763.39    71147.92   1358.75 o

-8  11 -28     5451.90     5778.98     62.67 o

-5  11 -28     4689.60     4793.25     68.62 o

-2  11 -28     1407.88     1352.78     31.15 o

-7  12 -28     8361.77     8120.40     88.88 o

-4  12 -28    34065.90    34785.92    329.89 o

-1   2 -27     6052.79     6055.51     47.97 o

-2   4 -27     2992.84     2941.10     29.43 o

-4   5 -27     3134.46     2907.17     29.38 o

-1   5 -27     1304.80     1420.62     19.14 o

-3   6 -27      967.80      950.42     14.94 o

-5   7 -27     3901.46     3668.69     39.01 o

-2   7 -27      210.26      221.32      9.43 o

-7   8 -27     9559.31     9362.50     85.23 o

-4   8 -27     4324.78     4252.69     42.52 o

-1   8 -27     1828.09     1946.79     30.91 o

-6   9 -27     2343.42     2305.06     31.81 o

-3   9 -27      191.75      223.68     11.08 o

-8  10 -27     6651.62     6433.58     66.23 o

-5  10 -27     1823.97     1790.35     28.12 o

-2  10 -27     2808.06     2847.51     45.64 o

-10  11 -27     7589.64     7517.27     80.24 o

-7  11 -27     3010.38     3155.02     41.10 o

-4  11 -27      207.44      267.96     21.37 o

-1  11 -27      560.97      589.80     19.23 o

-6  12 -27     6591.83     6518.45     78.62 o

-1   1 -26     4628.11     4640.87     53.85 o

0   2 -26    23385.05    23594.25    214.42 o

-2   3 -26    53418.46    54364.52    355.66 o

-4   4 -26    61654.24    60802.78    560.73 o

-1   4 -26     5220.58     5073.13     40.63 o

-3   5 -26    45094.41    44757.58    302.83 o

0   5 -26   208296.86   225781.20   5619.35 o

-5   6 -26     7005.52     6690.76     57.60 o

-2   6 -26    20027.15    20466.39    150.59 o

-7   7 -26    20155.95    20283.04    231.24 o

-4   7 -26   145482.53   139607.94   1959.70 o

-1   7 -26    27886.15    29240.70    245.06 o

-6   8 -26    45637.36    46190.67    339.07 o

-3   8 -26     4795.60     4560.40     47.84 o

0   8 -26     5215.54     5774.06    204.90 o

-8   9 -26     3584.32     3456.97     40.21 o

-5   9 -26     2662.45     2653.29     34.00 o

-2   9 -26    55231.45    57226.68    432.17 o

-10  10 -26    65369.52    67683.66    784.25 o

-7  10 -26    10710.96    10291.75     91.03 o

-4  10 -26    14128.96    14521.29    134.80 o

-1  10 -26     1332.47     1384.83     28.58 o

-9  11 -26     3087.62     3027.63     42.46 o

-6  11 -26    15301.68    15201.70    132.19 o

-3  11 -26     4413.13     4399.65     58.59 o

-8  12 -26    24250.28    25038.09    205.84 o

-5  12 -26     8803.15     9008.78     99.61 o

-1   3 -25      629.10      582.93      9.11 o

-3   4 -25    19235.75    18897.19    126.26 o

-2   5 -25     5747.00     5742.22     46.05 o

-4   6 -25      724.97      745.46     13.11 o

-1   6 -25     3266.58     3290.47     35.76 o

-6   7 -25    19798.96    19431.71    150.81 o

-3   7 -25     4258.35     3982.04     37.71 o

-5   8 -25     3115.57     2978.84     32.93 o

-2   8 -25     2584.18     2626.26     31.61 o

-7   9 -25      182.49      217.47     10.51 o

-4   9 -25    11743.46    11936.49    104.09 o

-1   9 -25     1597.88     1578.83     26.55 o

-9  10 -25    19732.31    19869.98    179.19 o

-6  10 -25      768.09      776.44     17.93 o

-3  10 -25      497.48      530.69     15.64 o

-8  11 -25    12899.13    12756.48    114.24 o

-5  11 -25      967.20      959.56     22.50 o

-2  11 -25      473.56      504.08     18.33 o

-7  12 -25     5557.13     5550.63     64.08 o

-4  12 -25     2652.19     2849.36     47.97 o

0   0 -24     1553.02     1610.88     42.39 o

-1   2 -24     8712.52     9022.46     63.65 o

-3   3 -24     8582.53     8262.75     81.72 o

0   3 -24    14291.95    14987.76    239.74 o

-2   4 -24    44411.55    43278.16    277.54 o

-4   5 -24    24140.17    23279.13    158.08 o

-1   5 -24    11907.86    11617.04     94.55 o

-6   6 -24     2377.88     2438.58     91.93 o

-3   6 -24     6305.02     6070.56     52.72 o

0   6 -24     3151.76     3272.70     92.80 o

-5   7 -24    39275.39    38248.93    271.89 o

-2   7 -24    19174.06    18614.38    149.55 o

-7   8 -24    11284.08    11253.23     98.08 o

-4   8 -24     1722.01     1715.56     22.04 o

-1   8 -24     2925.63     3056.34     45.38 o

-9   9 -24    18264.51    18599.50    218.54 o

-6   9 -24    19581.20    19206.15    163.10 o

-3   9 -24    10168.13     9699.54     94.46 o

0   9 -24     8868.20     9066.30    119.20 o

-8  10 -24     1502.78     1499.54     25.45 o

-5  10 -24    18876.58    19088.31    151.57 o

-2  10 -24     1052.90     1078.49     30.50 o

-10  11 -24     7789.88     8010.79     90.71 o

-7  11 -24     2584.85     2719.00     39.15 o

-4  11 -24     2340.90     2302.54     36.20 o

-1  11 -24      515.66      568.89     17.88 o

-9  12 -24    11305.42    11785.48    118.31 o

-6  12 -24     1264.92     1363.94     26.88 o

-3  12 -24    10099.48    10281.25    116.92 o

-2   3 -23      191.27      214.20      5.34 o

-1   4 -23     3150.48     3262.65     37.23 o

-3   5 -23     8037.16     7976.02     58.26 o

-5   6 -23    15675.29    15249.73    108.26 o

-2   6 -23     1944.98     1982.68     21.95 o

-4   7 -23     5530.72     5362.14     46.70 o

-1   7 -23     3298.01     3309.24     38.93 o

-6   8 -23     3700.67     3432.05     37.43 o

-3   8 -23     6256.01     6225.87     53.50 o

-8   9 -23     1406.34     1421.42     22.79 o

-5   9 -23     1392.53     1357.44     21.44 o

-2   9 -23     1307.72     1332.71     22.35 o

-7  10 -23      269.79      287.48     11.77 o

-4  10 -23     3103.24     3180.79     40.48 o

-1  10 -23     3994.98     4185.87     54.80 o

-9  11 -23      910.09      893.17     22.38 o

-6  11 -23     3501.78     3628.44     45.92 o

-3  11 -23     3844.71     4018.56     54.31 o

-8  12 -23     4123.35     3935.31     48.38 o

-5  12 -23     4304.85     4287.09     57.71 o

-2  12 -23      352.98      390.58     17.49 o

-7  13 -23     4172.59     4367.95     58.03 o

0   1 -22     3805.10     3441.05     38.56 o

-2   2 -22    38758.29    40345.28    356.46 o

-1   3 -22    67002.98    68911.65    424.28 o

-3   4 -22      248.98      230.20      6.72 o

0   4 -22    10535.85    11640.25    317.46 o

-5   5 -22    21660.52    21294.43    206.42 o

-2   5 -22    21456.83    21042.16    132.46 o

-4   6 -22      729.39      808.75     16.83 o

-1   6 -22    41376.25    43167.50    327.59 o

-6   7 -22     7749.45     7356.47     62.45 o

-3   7 -22    11833.92    11314.36     85.65 o

0   7 -22    29588.44    33153.86    554.12 o

-8   8 -22    15181.78    15156.61    167.24 o

-5   8 -22    37729.70    37497.32    259.38 o

-2   8 -22     5717.60     5957.79     71.20 o

-7   9 -22    11035.91    10647.38     94.47 o

-4   9 -22     2004.29     1949.94     27.23 o

-1   9 -22     5079.28     4954.64     52.15 o

-9  10 -22    21826.16    20698.76    177.47 o

-6  10 -22     3725.03     3483.71     39.89 o

-3  10 -22    20734.56    20699.14    190.93 o

0  10 -22     5008.10     4971.26     78.08 o

-11  11 -22      715.87      775.00     30.29 o

-8  11 -22     2398.69     2195.81     32.19 o

-5  11 -22     3235.35     3031.71     40.76 o

-2  11 -22    10207.66    10435.63    109.34 o

-10  12 -22     9877.08     9514.54    104.70 o

-7  12 -22    12732.88    12172.14    110.43 o

-4  12 -22     2381.72     2401.75     44.85 o

-6  13 -22     3891.05     3559.04     58.91 o

-1   2 -21     3206.96     3294.46     25.95 o

-2   4 -21      736.26      774.65     10.29 o

-4   5 -21    21000.11    21118.89    139.99 o

-1   5 -21     9725.51     9867.11     69.84 o

-3   6 -21    10828.64    10808.04     74.46 o

-5   7 -21     3038.13     2839.29     29.90 o

-2   7 -21     2967.56     2853.91     29.65 o

-7   8 -21    34015.77    34095.08    263.11 o

-4   8 -21     3177.13     2981.04     31.78 o

-1   8 -21     1468.66     1391.59     21.76 o

-6   9 -21    15125.73    14988.88    121.09 o

-3   9 -21      519.86      550.05     13.97 o

-8  10 -21       90.83       97.85      8.37 o

-5  10 -21     9241.21     8911.74     76.42 o

-2  10 -21      165.63      214.52     11.77 o

-10  11 -21    16951.53    16763.13    149.83 o

-7  11 -21     3184.61     3190.81     40.43 o

-4  11 -21      535.83      568.26     18.45 o

-1  11 -21     5711.64     5925.44     65.56 o

-9  12 -21     8890.84     8831.40     93.57 o

-6  12 -21     5081.11     5112.99     62.30 o

-3  12 -21     1987.69     1939.66     37.86 o

-8  13 -21     1047.52     1130.27     24.24 o

-5  13 -21     9625.71     9793.92    119.68 o

-1   1 -20   129691.79   129764.22   1074.92 o

-2   3 -20    28595.66    29127.12    178.97 o

-4   4 -20   131864.69   130815.54   1126.64 o

-1   4 -20     7549.27     7984.84     56.80 o

-3   5 -20   114972.80   116089.93    691.47 o

0   5 -20    38224.38    43313.11   1391.88 o

-5   6 -20     9727.12     9832.59     76.95 o

-2   6 -20   138622.73   141182.22    881.81 o

-7   7 -20    21657.76    22050.91    247.04 o

-4   7 -20    28625.85    27854.08    188.45 o

-1   7 -20      938.59     1044.13     18.35 o

-6   8 -20    51103.90    50736.57    369.17 o

-3   8 -20    27761.25    27846.29    195.08 o

0   8 -20     1172.55     1183.25     35.15 o

-8   9 -20      868.50      895.11     17.50 o

-5   9 -20    23070.88    22883.18    169.74 o

-2   9 -20    12307.03    12802.77    105.22 o

-10  10 -20    16643.55    16585.01    199.74 o

-7  10 -20    16646.14    15944.35    129.40 o

-4  10 -20      733.31      776.61     17.08 o

-1  10 -20    12827.88    13029.99    118.31 o

-9  11 -20     4859.62     4547.99     73.04 o

-6  11 -20     6118.08     6236.33     61.50 o

-3  11 -20     7446.03     7685.80     90.16 o

0  11 -20     3733.26     3725.88     72.52 o

-11  12 -20     1338.62     1278.73     27.79 o

-8  12 -20     6783.47     6519.19     67.93 o

-5  12 -20    30403.95    30356.13    274.70 o

-2  12 -20     5591.45     5678.88     71.12 o

-7  13 -20     1451.67     1386.50     29.07 o

-4  13 -20      248.56      320.74     17.11 o

-1   3 -19    19599.51    20247.19    132.30 o

-3   4 -19     3209.55     3192.09     25.05 o

-2   5 -19    14372.98    14386.08     94.80 o

-4   6 -19     4589.35     4444.25     36.13 o

-1   6 -19    40111.33    42726.46    288.28 o

-6   7 -19    11326.59    10849.27     88.46 o

-3   7 -19    17723.78    17824.50    127.86 o

-5   8 -19    10902.39    10396.69     96.34 o

-2   8 -19       47.15       85.13      8.67 o

-7   9 -19     1125.98     1082.15     19.27 o

-4   9 -19      769.41      767.99     14.75 o

-1   9 -19    17497.55    18565.85    151.43 o

-9  10 -19      740.38      724.88     18.08 o

-6  10 -19     7219.04     7095.30     65.98 o

-3  10 -19    31803.08    32401.36    273.43 o

-8  11 -19      835.20      818.32     17.97 o

-5  11 -19    18462.29    18647.05    149.80 o

-2  11 -19     5504.46     5809.06     66.56 o

-10  12 -19     1088.88     1120.03     25.65 o

-7  12 -19     2702.94     2602.24     35.07 o

-4  12 -19     5471.60     5492.46     71.70 o

-1  12 -19    14117.61    14819.36    149.91 o

-9  13 -19     1443.63     1499.27     29.19 o

-6  13 -19    11502.98    11557.41    128.12 o

0   0 -18   130412.57   138475.58   4193.16 o

-1   2 -18    10520.46    11924.24     77.89 o

-3   3 -18    61199.62    62135.43    515.29 o

0   3 -18   158877.27   165433.03   4200.05 o

-2   4 -18    14123.74    14006.52     89.16 o

-4   5 -18    38875.58    38758.05    241.87 o

-1   5 -18      995.19     1023.75     16.73 o

-6   6 -18       20.17      168.19     20.12 o

-3   6 -18    33694.92    33943.10    213.81 o

0   6 -18    86533.23    92425.31   1733.59 o

-5   7 -18    87558.99    87758.63    604.59 o

-2   7 -18    17443.95    18594.88    141.05 o

-7   8 -18    51362.93    51224.53    349.60 o

-4   8 -18    10859.48    10202.12     78.77 o

-1   8 -18    14846.41    15297.35    129.87 o

-9   9 -18    21950.16    21374.36    245.06 o

-6   9 -18     1642.49     1645.34     24.36 o

-3   9 -18     3779.96     3603.01     43.24 o

0   9 -18     5748.46     6258.13     95.56 o

-8  10 -18     1410.17     1590.51     27.75 o

-5  10 -18    45220.13    45892.28    316.57 o

-2  10 -18    52300.16    54026.77    444.36 o

-10  11 -18      974.14      963.09     21.86 o

-7  11 -18      839.34      774.65     19.93 o

-4  11 -18     3716.03     3722.28     50.10 o

-1  11 -18    11189.52    11697.65    110.61 o

-9  12 -18     9826.96     9469.69     94.24 o

-6  12 -18     9182.28     8768.84     81.07 o

-3  12 -18    30093.69    31701.43    285.52 o

-8  13 -18    13825.34    14443.75    128.65 o

-5  13 -18    12962.07    13371.88    143.49 o

-2   3 -17      627.68      615.90      8.03 o

-1   4 -17      529.76      506.04      7.03 o

-3   5 -17      594.46      671.89      8.97 o

-5   6 -17     1719.90     1647.64     19.06 o

-2   6 -17     6476.98     6327.04     47.63 o

-4   7 -17      192.37      211.58      8.57 o

-1   7 -17     4648.28     4427.60     56.62 o

-6   8 -17     7584.43     7257.68     57.71 o

-3   8 -17      673.22      731.89     13.57 o

-8   9 -17    19877.03    19535.23    148.13 o

-5   9 -17    12860.50    12412.98     98.08 o

-2   9 -17      531.16      496.15     13.09 o

-7  10 -17    11470.66    11253.96     95.74 o

-4  10 -17    12114.60    11779.54    101.98 o

-1  10 -17     3018.18     3126.16     38.73 o

-9  11 -17     1404.76     1340.05     24.36 o

-6  11 -17      994.95      998.46     20.28 o

-3  11 -17     2229.99     2259.17     36.65 o

-11  12 -17    16781.22    16561.61    156.20 o

-8  12 -17    11088.01    10922.88    100.69 o

-5  12 -17     9489.11     9415.96     96.05 o

-2  12 -17     8563.98     8736.35     88.38 o

-10  13 -17    10303.16    10614.42    105.42 o

-7  13 -17     3311.14     3259.71     41.42 o

-4  13 -17       56.69       89.75     11.61 o

0   1 -16   125097.22   131480.95   2539.69 o

-2   2 -16    23484.52    27301.73    242.03 o

-1   3 -16     5523.50     5102.04     36.26 o

-3   4 -16    30338.62    30720.51    192.14 o

0   4 -16    67112.38    78332.89   2361.11 o

-5   5 -16    15842.11    15694.66    152.80 o

-2   5 -16   153907.59   152182.92    903.88 o

-4   6 -16    13437.24    13357.86     91.05 o

-1   6 -16    10968.62    11645.53     82.46 o

-6   7 -16    32483.57    32204.79    244.79 o

-3   7 -16    37314.68    38769.71    264.09 o

0   7 -16   254988.28   251261.70   2269.06 o

-8   8 -16   126112.15   125697.98   1220.69 o

-5   8 -16     7166.74     7028.01     58.51 o

-2   8 -16     4880.69     5036.99     48.65 o

-7   9 -16     5184.91     5360.03     50.07 o

-4   9 -16    70537.76    68942.88    493.80 o

-1   9 -16     2592.02     2759.21     33.86 o

-9  10 -16      562.03      626.55     15.34 o

-6  10 -16    21519.43    21098.68    164.44 o

-3  10 -16     7010.57     7190.83     68.47 o

0  10 -16     1928.54     1939.15     41.42 o

-11  11 -16    10187.53     9910.92    143.81 o

-8  11 -16     6675.08     6353.38     64.64 o

-5  11 -16      736.76      783.69     19.78 o

-2  11 -16    32558.73    33258.93    271.72 o

-10  12 -16    23316.96    23710.94    203.30 o

-7  12 -16     6658.93     6780.56     69.09 o

-4  12 -16    11965.17    12012.28    122.23 o

-1  12 -16     2683.23     2801.39     41.24 o

-9  13 -16      210.31      291.58     14.20 o

-6  13 -16    12833.70    12432.46    128.00 o

-3  13 -16     2755.75     2834.30     51.17 o

-1   2 -15    23017.94    25873.59    164.21 o

-2   4 -15     1017.57     1064.60     12.02 o

-4   5 -15    11400.40    11332.28     73.29 o

-1   5 -15    12205.62    13466.84    116.32 o

-3   6 -15     2376.04     2264.58     20.69 o

-5   7 -15     2182.43     2096.11     22.64 o

-2   7 -15      699.21      793.23     12.97 o

-7   8 -15    17213.10    16803.16    123.12 o

-4   8 -15     5561.39     5449.72     53.12 o

-1   8 -15      629.03      539.86     11.78 o

-6   9 -15     8830.90     8810.03     73.37 o

-3   9 -15     8470.72     8281.34     69.05 o

-8  10 -15     2712.63     2659.34     33.13 o

-5  10 -15     2177.56     2161.72     28.00 o

-2  10 -15     1198.26     1182.58     20.25 o

-10  11 -15     8642.27     8493.77     82.15 o

-7  11 -15     2013.14     1989.66     29.45 o

-4  11 -15     6987.66     7054.45     71.23 o

-1  11 -15     8776.06     8844.94     87.78 o

-9  12 -15     6162.81     5992.79     66.53 o

-6  12 -15     6682.25     6493.87     69.01 o

-3  12 -15      601.83      642.14     19.93 o

-8  13 -15    13279.91    13375.77    120.17 o

-5  13 -15      127.18      140.35     12.01 o

-1   1 -14    55261.41    66460.17    577.43 o

0   2 -14    17873.96    18722.34    567.70 o

-2   3 -14    17390.82    18728.67    118.35 o

-4   4 -14    10210.46    10142.20     94.97 o

-1   4 -14     8698.51     8444.04     55.35 o

-3   5 -14    52328.42    52735.14    317.37 o

0   5 -14     1976.90     1968.50     43.73 o

-5   6 -14     1512.20     1456.85     15.62 o

-2   6 -14     2542.87     2728.63     37.42 o

-7   7 -14    31197.76    31047.81    315.99 o

-4   7 -14    20353.50    19276.97    136.02 o

-1   7 -14    12662.85    13096.56     98.70 o

-6   8 -14     2120.66     2152.33     22.39 o

-3   8 -14    20878.39    20292.47    153.26 o

0   8 -14     4262.50     4198.46     57.18 o

-8   9 -14     4338.61     4218.62     43.84 o

-5   9 -14    31720.84    31503.05    226.30 o

-2   9 -14     2020.34     2013.24     27.00 o

-10  10 -14     1789.40     1727.09     42.40 o

-7  10 -14     8551.84     8737.19     77.26 o

-4  10 -14     8573.70     8173.19     75.10 o

-1  10 -14      625.08      568.32     14.98 o

-9  11 -14    23126.88    23079.49    195.54 o

-6  11 -14     1034.25     1127.98     21.99 o

-3  11 -14     6028.18     5941.77     60.41 o

0  11 -14     5420.95     5440.97     92.02 o

-11  12 -14     9345.04     9622.51     96.35 o

-8  12 -14     7701.19     7859.68     77.21 o

-5  12 -14     1465.24     1453.18     26.34 o

-2  12 -14     6131.60     6327.51     72.69 o

-10  13 -14       49.95      136.13     11.59 o

-7  13 -14     4711.69     4729.61     56.60 o

-4  13 -14     2886.39     2887.80     50.19 o

-1   3 -13    10643.83    11947.70     77.02 o

-3   4 -13     1742.86     1559.35     13.93 o

-2   5 -13     5800.91     6266.70     45.41 o

-4   6 -13      222.01      260.15      6.15 o

-1   6 -13      650.75      609.56      9.78 o

-6   7 -13     4247.01     4138.43     35.61 o

-3   7 -13     1905.09     1757.16     18.60 o

-5   8 -13     9520.28     9184.65     71.14 o

-2   8 -13     2330.19     2394.93     27.21 o

-7   9 -13     1350.55     1271.33     19.93 o

-4   9 -13     3752.51     3503.64     36.60 o

-1   9 -13     3257.09     3250.36     37.61 o

-9  10 -13     1335.40     1348.41     22.28 o

-6  10 -13    10232.77     9987.45     85.00 o

-3  10 -13     2087.51     2019.53     27.93 o

-8  11 -13     5033.56     5099.75     54.64 o

-5  11 -13     1547.70     1473.37     23.30 o

-2  11 -13     3082.72     3140.47     40.99 o

-10  12 -13     1541.29     1497.38     28.03 o

-7  12 -13     1351.16     1360.03     25.52 o

-4  12 -13     5697.46     5652.84     64.84 o

-1  12 -13    19643.24    20823.04    189.54 o

-9  13 -13      919.13      947.15     22.89 o

-6  13 -13     4498.57     4397.41     58.79 o

-3  13 -13     8245.03     8508.64    106.78 o

-8  14 -13     8852.32     8904.37     95.53 o

0   0 -12    22284.20    27185.52   1143.78 o

-1   2 -12    24828.26    25819.46    161.10 o

-3   3 -12    26428.85    27255.88    239.52 o

0   3 -12   242346.86   220909.81   4778.40 o

-2   4 -12    42373.48    47810.70    301.73 o

-4   5 -12    22557.44    22481.14    142.16 o

-1   5 -12    25099.17    25547.17    188.01 o

-6   6 -12     7633.64     7415.80     71.24 o

-3   6 -12    27169.82    27384.08    181.70 o

0   6 -12     2678.98     3283.08     38.12 o

-5   7 -12    12184.81    11956.72     82.96 o

-2   7 -12    40047.34    41139.55    270.98 o

-7   8 -12    34468.86    34085.47    235.10 o

-4   8 -12    65939.31    62321.29    776.16 o

-1   8 -12    54995.68    54826.55    359.62 o

-9   9 -12     7476.52     7688.36     95.40 o

-6   9 -12     2198.50     2146.05     26.34 o

-3   9 -12     9435.63     8923.16     78.46 o

0   9 -12     5088.11     4952.48     67.27 o

-8  10 -12    29406.14    28614.67    217.25 o

-5  10 -12    45153.24    45164.37    330.64 o

-2  10 -12      733.11      856.79     17.60 o

-10  11 -12     8731.39     8186.77     82.42 o

-7  11 -12    10858.80    10628.82     98.91 o

-4  11 -12     8140.55     7786.67     73.17 o

-1  11 -12     3990.82     4001.68     49.24 o

-12  12 -12    40600.27    40128.59    533.22 o

-9  12 -12    27273.94    26444.01    222.56 o

-6  12 -12     2244.55     2268.59     32.40 o

-3  12 -12     8590.38     9092.76     93.16 o

0  12 -12     2266.77     2467.13     56.64 o

-11  13 -12     3144.76     2781.52     41.67 o

-8  13 -12     4943.93     4809.59     57.17 o

-5  13 -12     6402.52     6241.27     74.44 o

-2  13 -12     5282.69     5391.88     72.94 o

-7  14 -12     8508.38     8623.98    102.66 o

-2   3 -11    12726.52    14353.01     91.24 o

-1   4 -11    12501.83    12900.41     85.03 o

-3   5 -11     7165.44     7765.44     55.92 o

-5   6 -11    16705.64    16186.99     99.94 o

-2   6 -11     2166.46     2177.75     20.53 o

-4   7 -11    21162.00    20831.27    133.92 o

-1   7 -11     1816.99     1732.17     19.40 o

-6   8 -11     4983.68     4856.07     56.65 o

-3   8 -11    26172.34    25454.24    271.66 o

-8   9 -11    44284.21    43169.32    306.76 o

-5   9 -11    12493.10    12072.64     91.31 o

-2   9 -11      480.90      489.78     10.80 o

-7  10 -11    20282.80    20185.26    156.84 o

-4  10 -11     1508.09     1367.66     20.23 o

-1  10 -11     1931.01     1877.69     27.61 o

-9  11 -11      540.89      542.65     16.20 o

-6  11 -11     4998.57     4639.06     49.94 o

-3  11 -11      431.37      464.48     14.58 o

-11  12 -11    23342.25    23345.83    200.77 o

-8  12 -11     3605.37     3513.72     44.82 o

-5  12 -11     6014.70     6082.71     64.60 o

-2  12 -11     1952.77     1946.92     36.95 o

-10  13 -11     4294.60     4286.10     54.14 o

-7  13 -11    11689.78    11938.42    112.67 o

-4  13 -11      487.68      500.89     18.58 o

-9  14 -11     5725.81     5696.27     72.57 o

-6  14 -11      795.59      915.28     26.36 o

-1   3 -10    86668.36    86378.88    540.20 o

-3   4 -10    31173.81    33602.49    208.32 o

-5   5 -10    57687.09    58095.16    481.21 o

-2   5 -10    80000.43    82599.77    531.07 o

-4   6 -10   155624.17   151490.77    918.71 o

-1   6 -10    16810.75    17031.17    112.33 o

-6   7 -10     3237.98     3152.35     27.62 o

-3   7 -10    23815.79    24610.34    160.65 o

0   7 -10    34435.59    35482.16    597.59 o

-8   8 -10    21058.57    20904.53    194.68 o

-5   8 -10    33377.54    33319.51    226.96 o

-2   8 -10    31181.19    31269.40    215.55 o

-7   9 -10    31101.41    31062.47    223.36 o

-4   9 -10    23163.50    22563.63    186.10 o

-1   9 -10     7522.34     7311.22     62.94 o

-9  10 -10    11595.70    11181.23     95.34 o

-6  10 -10    16392.20    15465.38    123.11 o

-3  10 -10    45112.36    45689.45    332.97 o

0  10 -10    18378.66    19098.25    242.92 o

-11  11 -10     8332.11     8212.65    105.66 o

-8  11 -10     2274.97     2279.31     32.76 o

-5  11 -10     3939.45     4023.56     44.85 o

-2  11 -10      642.44      704.29     16.43 o

-10  12 -10     5224.76     5073.49     59.04 o

-7  12 -10    61275.41    61231.38    463.04 o

-4  12 -10     3130.01     3027.02     40.21 o

-1  12 -10     3587.74     3321.10     46.91 o

-9  13 -10      781.21      827.86     21.86 o

-6  13 -10     9915.23    10539.96    105.21 o

-3  13 -10     3003.17     3047.72     54.38 o

-8  14 -10     1261.65     1258.23     27.70 o

-5  14 -10    11676.41    11356.48    126.84 o

-1   2  -9    12946.05    13462.27     89.66 o

-2   4  -9     3297.52     3547.49     27.48 o

-4   5  -9    13588.63    14819.38     95.28 o

-1   5  -9    52872.95    55179.33    346.07 o

-3   6  -9    47871.07    49067.36    319.32 o

-5   7  -9    14317.96    14249.45     91.67 o

-2   7  -9      711.18      635.97     10.76 o

-7   8  -9     1469.97     1379.39     17.40 o

-4   8  -9      946.10     1028.60     14.19 o

-1   8  -9    32352.81    33592.35    223.94 o

-6   9  -9     5645.51     5266.74     46.05 o

-3   9  -9    37769.04    37995.64    277.50 o

-8  10  -9     2714.98     2674.10     32.35 o

-5  10  -9    14770.65    14654.96    116.80 o

-2  10  -9     2833.44     2798.47     32.04 o

-10  11  -9      634.17      654.26     17.73 o

-7  11  -9     2113.63     2028.97     29.10 o

-4  11  -9    10865.97    10742.77     94.57 o

-1  11  -9    32171.87    33189.36    262.08 o

-9  12  -9      745.35      765.36     20.13 o

-6  12  -9     4405.33     4498.50     50.22 o

-3  12  -9    37188.62    38136.03    320.21 o

-11  13  -9      377.24      390.04     16.06 o

-8  13  -9     1795.88     1824.12     31.00 o

-5  13  -9     7144.12     6944.85     80.19 o

-2  13  -9     1949.66     1923.75     38.22 o

-7  14  -9     8905.49     9066.11    100.24 o

-1   1  -8     3827.90     4180.81     86.73 o

0   2  -8    16154.48    19800.25    690.18 o

-2   3  -8    94999.84    93012.64    569.22 o

-1   4  -8     2844.73     3000.34     28.71 o

0   5  -8   166759.30   167905.53   1440.56 o

-5   6  -8    52915.99    52358.89    300.43 o

-2   6  -8    64742.78    65885.57    402.64 o

-7   7  -8    61194.40    60878.97    532.94 o

-4   7  -8    73664.05    75358.80    461.09 o

-1   7  -8     3468.24     3463.22     29.41 o

-6   8  -8    30502.63    29546.12    252.29 o

-3   8  -8    43895.94    43499.44    304.28 o

0   8  -8    16762.07    16848.69    179.20 o

-8   9  -8     6341.73     5970.01     53.14 o

-5   9  -8    20300.42    20192.70    148.71 o

-2   9  -8    17663.01    17944.09    139.45 o

-10  10  -8     8359.68     8657.31    106.92 o

-7  10  -8    44342.48    43345.46    329.41 o

-4  10  -8    38804.50    38202.89    263.46 o

-1  10  -8    22855.60    23724.77    177.12 o

-9  11  -8     1391.08     1203.84     24.09 o

-6  11  -8      524.10      548.14     21.09 o

-3  11  -8     7432.72     7588.37     74.99 o

0  11  -8     5325.44     5411.69     90.02 o

-11  12  -8     1277.16     1352.02     26.63 o

-8  12  -8     5972.19     6316.24     64.34 o

-5  12  -8    26502.15    27030.12    222.83 o

-2  12  -8    62420.62    63069.86    517.66 o

-10  13  -8    10193.19    10428.60    102.65 o

-7  13  -8     9074.00     9535.46     93.68 o

-4  13  -8      619.54      663.63     21.81 o

-9  14  -8     7602.35     7639.95     89.19 o

-6  14  -8     3466.63     3272.33     49.55 o

-1   3  -7      323.42      379.42      6.55 o

-3   4  -7      740.09      823.83      8.76 o

-2   5  -7     2627.83     2657.30     21.57 o

-4   6  -7     5724.13     6052.19     42.99 o

-1   6  -7    15983.98    17574.06    122.32 o

-6   7  -7    10708.14    10512.98     72.03 o

-3   7  -7     1708.88     1797.43     18.23 o

-5   8  -7     1353.15     1380.06     16.06 o

-2   8  -7    15242.00    14473.27    214.10 o

-7   9  -7     2356.91     2344.30     25.99 o

-4   9  -7      979.14      945.81     14.34 o

-1   9  -7     6705.58     6501.90     56.99 o

-9  10  -7    23539.49    23336.11    169.14 o

-6  10  -7     9090.79     8806.26     73.44 o

-3  10  -7     4279.98     4478.68     44.76 o

-8  11  -7     3147.11     2971.63     36.90 o

-5  11  -7     2242.87     2318.54     29.62 o

-2  11  -7      620.64      661.10     17.09 o

-10  12  -7     3087.26     3005.77     41.41 o

-7  12  -7     1103.80     1154.58     21.98 o

-4  12  -7     7841.49     7587.19     79.70 o

-1  12  -7     4911.33     4905.86     60.26 o

-9  13  -7     6831.02     6926.01     80.99 o

-6  13  -7      641.63      647.24     18.90 o

-3  13  -7      179.39      217.44     13.15 o

-8  14  -7     6360.53     6204.25     72.79 o

-5  14  -7     5075.27     5164.22     70.83 o

0   0  -6    22032.65    25083.40   1391.68 o

-1   2  -6     1238.82     1220.21     12.02 o

-3   3  -6    48888.20    47027.11    427.67 o

0   3  -6    40107.75    40043.58    977.21 o

-2   4  -6    43046.20    48697.88    314.91 o

-4   5  -6    89595.93    92258.55    523.00 o

-1   5  -6    80267.55    84887.06    558.90 o

-6   6  -6     2586.67     2335.21     29.59 o

-3   6  -6     9129.63     8824.96     62.90 o

0   6  -6     2189.22     2961.41     32.91 o

-5   7  -6    37334.58    38747.01    235.52 o

-2   7  -6    91483.81    90851.98    601.04 o

-7   8  -6    11732.30    11238.17     84.79 o

-4   8  -6     7995.38     7892.61     61.44 o

-1   8  -6     7974.83     8201.53     66.57 o

-9   9  -6    20618.44    20716.52    207.02 o

-6   9  -6    27855.55    28207.55    190.86 o

-3   9  -6     9757.32     9878.13     84.17 o

0   9  -6    38284.55    38000.54    414.17 o

-8  10  -6    31578.35    30767.29    222.85 o

-5  10  -6     8387.00     8187.44     68.65 o

-2  10  -6      360.02      414.99     14.29 o

-10  11  -6      152.73      191.07     13.97 o

-7  11  -6     4264.53     4102.63     45.54 o

-4  11  -6    11844.31    11721.98     94.57 o

-1  11  -6      333.74      415.36     15.61 o

-12  12  -6    11302.89    11635.76    166.00 o

-9  12  -6     3691.65     3767.08     46.81 o

-6  12  -6     4914.71     4698.74     53.57 o

-3  12  -6    14254.63    14544.54    142.68 o

0  12  -6      160.13      194.13     18.34 o

-11  13  -6     1977.28     1838.34     33.83 o

-8  13  -6     1990.95     1784.70     30.38 o

-5  13  -6      136.01      190.23     12.99 o

-2  13  -6     5880.68     6039.69     74.54 o

-10  14  -6     1344.25     1401.44     30.87 o

-7  14  -6     7926.78     8198.91     88.47 o

-4  14  -6     2294.00     2414.88     44.09 o

-2   3  -5     2405.98     2179.84     20.60 o

-1   4  -5    32873.89    37757.83    251.52 o

-3   5  -5     4158.39     4338.32     33.19 o

-5   6  -5     9522.68     9348.79     60.16 o

-2   6  -5     3685.26     3825.12     28.60 o

-4   7  -5    15279.48    15506.26    100.90 o

-1   7  -5    13174.74    12593.92     81.59 o

-6   8  -5     3773.65     3767.94     33.34 o

-3   8  -5     7811.04     7482.42     57.13 o

-8   9  -5    30491.61    30051.43    203.99 o

-5   9  -5     3519.40     3278.82     39.74 o

-2   9  -5     3007.46     2980.91     30.56 o

-7  10  -5     2370.20     2289.94     28.60 o

-4  10  -5     2931.65     2952.51     31.99 o

-1  10  -5     6652.84     6187.07     57.35 o

-9  11  -5     2249.23     2234.42     32.40 o

-6  11  -5     9529.15     9317.16     78.54 o

-3  11  -5     5867.24     5848.87     58.36 o

-11  12  -5     8805.96     8570.50     87.51 o

-8  12  -5     5157.74     5092.36     54.87 o

-5  12  -5      775.60      807.76     19.69 o

-2  12  -5     1151.41     1172.74     26.47 o

-10  13  -5     2498.51     2442.02     40.84 o

-7  13  -5     5579.70     5442.87     61.41 o

-4  13  -5     2731.49     2795.38     43.67 o

-1  13  -5     9522.98     9729.43    113.00 o

-9  14  -5      482.42      570.49     20.07 o

-6  14  -5     4032.60     4001.30     55.96 o

0   1  -4    32707.05    39778.65   1354.49 o

-2   2  -4    38703.36    42228.05    409.16 o

-3   4  -4    10540.23    11431.04     70.10 o

0   4  -4   195957.34   186317.83   1697.01 o

-2   5  -4    45098.61    45995.97    268.68 o

-4   6  -4    27468.09    29380.82    178.85 o

-1   6  -4    39303.62    40596.00    238.76 o

-6   7  -4    12669.28    12913.05     84.01 o

-3   7  -4    87003.45    88860.38    527.30 o

0   7  -4    38815.06    39703.00    332.60 o

-8   8  -4     2490.57     2113.08     35.06 o

-5   8  -4     5015.75     4718.81     37.88 o

-2   8  -4    60384.91    59908.30    378.99 o

-7   9  -4   104033.66   102939.33    665.75 o

-4   9  -4    12569.79    12456.23     90.32 o

-1   9  -4    13290.62    13592.60     98.99 o

-9  10  -4     1468.05     1439.86     26.17 o

-6  10  -4    15935.64    15833.95    121.05 o

-3  10  -4     5836.90     5181.65     47.96 o

0  10  -4    24380.69    23833.90    270.72 o

-11  11  -4    30562.44    30763.78    346.09 o

-8  11  -4     3129.69     3200.56     37.00 o

-5  11  -4    18840.49    18785.61    142.52 o

-2  11  -4     2663.13     2584.41     34.20 o

-10  12  -4     5710.29     6135.29     66.49 o

-7  12  -4      807.79      852.84     19.39 o

-4  12  -4     6622.88     6416.02     63.99 o

-1  12  -4      642.13      648.16     18.46 o

-12  13  -4      979.21      846.12     24.35 o

-9  13  -4    14137.52    14597.40    138.32 o

-6  13  -4      796.64      699.09     20.38 o

-3  13  -4     2458.84     2204.48     36.41 o

-8  14  -4    10349.69    10762.19    105.06 o

-5  14  -4      345.16      402.03     18.02 o

-1   2  -3     1402.38     1471.50     18.20 o

-2   4  -3    36623.86    41603.20    253.92 o

-4   5  -3    18988.17    19820.68    121.95 o

-1   5  -3      348.94      352.21      5.92 o

-3   6  -3     1517.62     1480.48     12.99 o

-5   7  -3     2055.86     2123.99     18.56 o

-2   7  -3     3660.13     3821.76     29.43 o

-7   8  -3     7122.70     6967.80     60.09 o

-4   8  -3    10796.50    10871.26     72.39 o

-1   8  -3    16702.48    16400.74    111.34 o

-6   9  -3     5475.28     5457.08     47.86 o

-3   9  -3     7833.46     7884.77     69.07 o

-8  10  -3     3511.31     3315.23     34.42 o

-5  10  -3    19878.67    19620.92    141.65 o

-2  10  -3     2138.80     2081.53     25.02 o

-10  11  -3     2105.94     2201.97     29.21 o

-7  11  -3      616.06      686.85     15.60 o

-4  11  -3     3616.21     3631.50     39.59 o

-1  11  -3    23987.18    24459.29    204.41 o

-9  12  -3      395.54      420.30     14.57 o

-6  12  -3    14107.01    14187.00    121.23 o

-3  12  -3     4890.54     4791.84     55.20 o

-11  13  -3      596.98      657.72     25.96 o

-8  13  -3     2807.68     2789.46     39.41 o

-5  13  -3      821.66      873.42     21.67 o

-2  13  -3      929.33     1045.08     26.35 o

-10  14  -3     5233.21     5155.31     64.33 o

-7  14  -3     3541.06     3556.20     47.43 o

-4  14  -3     3894.92     3851.22     55.54 o

-1   1  -2     9868.83     9169.00    105.07 o

0   2  -2    28415.03    30045.96    399.41 o

-2   3  -2    31255.62    33355.67    189.98 o

-4   4  -2    24936.06    25680.51    205.00 o

-1   4  -2     1771.59     1995.52     23.15 o

-3   5  -2    43904.41    43454.95    242.71 o

0   5  -2   159130.80   155099.64   1556.70 o

-5   6  -2     1799.46     1746.30     15.80 o

-2   6  -2     4487.48     4003.19     27.94 o

-7   7  -2     8915.87     8686.02     91.41 o

-4   7  -2     7087.99     7261.76     49.56 o

-1   7  -2     1985.96     1955.35     17.83 o

-6   8  -2    90877.67    91343.26    559.17 o

-3   8  -2    80491.69    79475.37    514.05 o

0   8  -2    14400.92    13384.29    122.30 o

-8   9  -2     1577.32     1635.34     20.34 o

-5   9  -2     3295.01     3112.00     37.32 o

-2   9  -2    32386.84    32917.23    226.92 o

-10  10  -2    54587.85    55398.64    551.51 o

-7  10  -2    26861.84    26057.90    196.97 o

-4  10  -2    21965.44    21167.67    151.69 o

-1  10  -2     3317.10     3061.06     34.55 o

-9  11  -2      105.86      148.61     15.06 o

-6  11  -2     3653.28     3720.53     40.30 o

-3  11  -2    10812.65    11221.30     94.61 o

0  11  -2     6400.77     6662.83     96.50 o

-11  12  -2    15517.41    14965.54    130.99 o

-8  12  -2    33968.60    34274.99    267.33 o

-5  12  -2     3692.40     3539.12     41.75 o

-2  12  -2     7430.13     7581.34     81.69 o

-10  13  -2    11736.44    11693.10    115.83 o

-7  13  -2    10814.92    10511.59    100.81 o

-4  13  -2      731.78      705.05     21.02 o

-1  13  -2     5065.98     5453.10     73.62 o

-9  14  -2     4243.01     3974.15     51.35 o

-6  14  -2      111.89      107.94     11.77 o

-1   3  -1    11977.79    12831.96     80.39 o

-3   4  -1    21731.89    21614.81    128.55 o

-2   5  -1    23719.30    24063.36    142.71 o

-4   6  -1      730.57      847.97     10.31 o

-1   6  -1     4156.16     4145.84     28.94 o

-6   7  -1    36758.82    37390.85    227.46 o

-3   7  -1    15548.37    16234.80     97.62 o

-5   8  -1    79111.84    79292.74    485.99 o

-2   8  -1    10845.94    10934.48     74.48 o

-7   9  -1     3811.35     3624.22     35.74 o

-4   9  -1    17015.33    16988.56    139.63 o

-1   9  -1     2166.89     2069.96     22.88 o

-9  10  -1    16538.58    16547.90    127.76 o

-6  10  -1     8124.22     7782.34     65.70 o

-3  10  -1      612.22      589.12     12.79 o

-8  11  -1    21560.20    21357.55    166.38 o

-5  11  -1     1748.15     1778.00     24.13 o

-2  11  -1       67.64      112.84      9.20 o

-10  12  -1     3821.31     3652.00     46.03 o

-7  12  -1    12137.08    11829.28    104.55 o

-4  12  -1     1012.64     1005.27     19.61 o

-1  12  -1      615.27      670.99     19.88 o

-12  13  -1    21654.87    22240.90    202.29 o

-9  13  -1    17693.98    17963.62    164.89 o

-6  13  -1     1883.56     1870.93     32.07 o

-3  13  -1     1580.52     1643.18     29.68 o

-8  14  -1     5385.08     5625.34     62.24 o

-5  14  -1      430.98      525.88     21.16 o

-3   3   0   116901.84   109248.55    829.65 o

0   3   0   116981.63   110463.82    954.29 o

-4   5   0     8623.85     8522.45     52.54 o

-1   5   0     8577.41     8586.17     52.81 o

-6   6   0   149683.77   150888.66   1232.55 o

-3   6   0    81789.34    83337.98    471.78 o

0   6   0   149243.27   150425.41   1172.22 o

-5   7   0    40745.44    40651.52    235.36 o

-2   7   0    40697.02    40862.64    251.98 o

-7   8   0    73984.23    74693.04    501.49 o

-4   8   0   191938.80   189821.16   1118.63 o

-1   8   0    74015.95    76304.43    467.92 o

-9   9   0     4772.25     4799.13     64.57 o

-6   9   0      136.69      156.65      9.04 o

-3   9   0      141.73      172.83     11.32 o

0   9   0     4798.94     4627.36     63.50 o

-8  10   0     9572.10     9380.00     75.50 o

-5  10   0    85911.51    87793.13    569.92 o

-2  10   0     9410.16     9223.84     76.80 o

-10  11   0    13166.98    12903.18    105.06 o

-7  11   0     1371.84     1397.19     22.95 o

-4  11   0     1342.21     1402.98     20.65 o

-1  11   0    13237.52    13051.42    118.68 o

-12  12   0     2514.78     2520.03     56.45 o

-9  12   0    30544.60    30651.12    251.33 o

-6  12   0        3.86       67.39     13.22 o

-3  12   0    30421.89    30625.76    242.02 o

0  12   0     2402.21     2490.63     55.80 o

-11  13   0     7691.70     8014.10     91.02 o

-8  13   0     3133.17     3093.61     40.31 o

-5  13   0     3182.79     3158.11     42.20 o

-2  13   0     7722.17     8022.44     84.14 o

-10  14   0      724.86      685.91     21.44 o

-7  14   0    69160.67    69912.05    568.45 o

-4  14   0      697.08      712.18     22.12 o

-2   3   1    11977.51    12733.32     72.48 o

-1   4   1    21849.64    21808.34    121.37 o

-3   5   1    23788.38    23900.68    135.72 o

-5   6   1     4148.10     4064.46     29.12 o

-2   6   1      725.52      871.86     10.43 o

-4   7   1    15543.58    16109.24     96.83 o

-1   7   1    36804.52    37440.12    226.94 o

-6   8   1    10862.82    10865.75     71.21 o

-3   8   1    79108.23    79350.42    485.15 o

-8   9   1     2104.85     2060.30     24.98 o

-5   9   1    17031.25    16955.98    119.09 o

-2   9   1     3819.38     3696.19     35.15 o

-7  10   1      605.21      565.47     13.32 o

-4  10   1     8156.91     7892.78     66.67 o

-1  10   1    16536.00    16574.84    137.20 o

-9  11   1       68.85       92.57      8.06 o

-6  11   1     1753.01     1758.30     24.11 o

-3  11   1    21564.93    21317.77    165.66 o

-11  12   1      564.82      587.93     17.70 o

-8  12   1     1027.54      993.40     19.56 o

-5  12   1    12157.29    11984.38     98.08 o

-2  12   1     3797.09     3706.43     49.28 o

-10  13   1     1545.83     1584.62     30.12 o

-7  13   1     1886.28     1877.74     28.93 o

-4  13   1    17695.98    18192.88    159.96 o

-1  13   1    21634.01    22773.40    214.73 o

-9  14   1      443.70      522.09     17.38 o

-6  14   1     5363.39     5576.05     73.88 o

0   1   2     9934.39     9099.18     84.62 o

-2   2   2    28282.66    29423.63    215.46 o

-1   3   2    31148.65    33603.61    195.55 o

-3   4   2     1719.43     1870.28     14.70 o

0   4   2    25024.35    25580.14    203.88 o

-5   5   2   159062.78   154943.42   1166.17 o

-2   5   2    43730.05    43701.26    249.28 o

-4   6   2     4437.30     3898.78     26.42 o

-1   6   2     1768.95     1763.85     14.46 o

-6   7   2     1898.95     1868.78     16.71 o

-3   7   2     6968.57     7107.62     46.46 o

0   7   2     8727.70     8622.47     85.14 o

-8   8   2    14202.85    13332.66    144.70 o

-5   8   2    80413.70    79170.15    472.36 o

-2   8   2    91029.48    92438.34    563.08 o

-7   9   2    32476.88    32490.83    218.81 o

-4   9   2     3281.77     3104.88     32.54 o

-1   9   2     1562.19     1590.96     21.57 o

-9  10   2     3294.85     3013.01     34.86 o

-6  10   2    21913.53    21115.38    151.54 o

-3  10   2    26861.92    26555.63    187.21 o

0  10   2    54582.98    55274.54    636.78 o

-11  11   2     6321.16     6502.04     93.18 o

-8  11   2    10856.72    11159.20     98.09 o

-5  11   2     3741.08     3796.08     38.20 o

-2  11   2       98.44      138.89     13.05 o

-10  12   2     7381.68     7482.18     73.92 o

-7  12   2     3735.43     3617.13     41.43 o

-4  12   2    33987.05    34817.32    261.38 o

-1  12   2    15543.27    15177.83    149.46 o

-12  13   2     5078.13     5220.72     67.77 o

-9  13   2      722.66      669.85     17.76 o

-6  13   2    10886.39    10698.47    105.64 o

-3  13   2    11716.28    11842.64    112.87 o

-8  14   2      116.26      133.66     10.59 o

-5  14   2     4246.20     3960.98     56.17 o

-1   2   3     1386.46     1436.60      9.99 o

-2   4   3    36657.86    41656.59    226.73 o

-4   5   3      345.65      347.79      5.30 o

-1   5   3    18964.85    19821.43    113.60 o

-3   6   3     1494.42     1466.28     12.91 o

-5   7   3     3637.14     3745.71     27.61 o

-2   7   3     2044.49     2139.92     17.86 o

-7   8   3    16758.16    16252.23    117.24 o

-4   8   3    10728.78    10759.40     71.62 o

-1   8   3     7192.22     6934.38     53.81 o

-6   9   3     7849.18     7910.15     62.72 o

-3   9   3     5508.56     5431.69     51.06 o

-8  10   3     2117.70     2006.37     24.64 o

-5  10   3    19851.13    19163.72    134.63 o

-2  10   3     3468.37     3286.50     36.64 o

-10  11   3    24091.74    24393.88    195.87 o

-7  11   3     3642.23     3592.20     38.56 o

-4  11   3      592.96      668.72     14.41 o

-1  11   3     2085.42     2166.33     32.82 o

-9  12   3     4846.57     4773.83     52.64 o

-6  12   3    14163.18    14184.14    116.96 o

-3  12   3      402.67      428.27     13.65 o

-11  13   3      920.60      992.81     23.28 o

-8  13   3      817.08      883.45     19.37 o

-5  13   3     2815.63     2829.51     38.21 o

-2  13   3      602.20      678.60     20.65 o

-10  14   3     3881.90     3817.00     52.61 o

-7  14   3     3530.10     3626.89     50.34 o

-4  14   3     5236.40     5254.07     65.42 o

-1   1   4    32674.46    34581.36    514.31 o

0   2   4    38882.75    41848.90    342.64 o

-4   4   4   195534.09   187855.77   1425.04 o

-1   4   4    10570.22    11495.48     68.34 o

-3   5   4    45037.52    45622.06    249.26 o

-5   6   4    39440.91    40478.11    228.68 o

-2   6   4    27545.46    29670.10    171.38 o

-7   7   4    38685.21    39317.31    330.74 o

-4   7   4    87328.93    89052.33    494.31 o

-1   7   4    12616.22    12859.74     83.27 o

-6   8   4    60547.72    59196.71    356.46 o

-3   8   4     4960.78     4599.79     35.28 o

0   8   4     2495.34     2143.78     35.30 o

-8   9   4    13357.07    13439.55    104.28 o

-5   9   4    12567.70    12284.41     86.68 o

-2   9   4   104161.26   103741.20    665.77 o

-10  10   4    24434.35    23869.91    269.37 o

-7  10   4     5827.41     5075.44     44.93 o

-4  10   4    15982.01    15945.57    117.74 o

-1  10   4     1443.55     1424.04     22.39 o

-9  11   4     2665.23     2515.71     30.93 o

-6  11   4    18945.02    18745.89    137.81 o

-3  11   4     3117.88     3194.92     37.36 o

0  11   4    30553.88    31518.65    380.36 o

-11  12   4      630.82      633.25     21.19 o

-8  12   4     6614.52     6367.16     62.03 o

-5  12   4      809.27      878.28     21.00 o

-2  12   4     5710.93     6113.17     67.02 o

-10  13   4     2487.58     2157.43     34.28 o

-7  13   4      809.65      750.18     18.58 o

-4  13   4    14191.99    14835.14    124.71 o

-1  13   4      996.90      924.99     25.53 o

-9  14   4      330.24      392.62     14.88 o

-6  14   4    10351.40    10764.81    114.69 o

-1   3   5     2403.49     2164.80     15.43 o

-3   4   5    32714.01    37328.09    189.52 o

-2   5   5     4188.20     4355.55     28.13 o

-4   6   5     3664.19     3806.56     25.78 o

-1   6   5     9540.44     9463.01     58.97 o

-6   7   5    13232.47    12437.79     75.60 o

-3   7   5    15272.14    15509.47     91.91 o

-5   8   5     7834.45     7466.16     51.31 o

-2   8   5     3721.82     3756.80     32.10 o

-7   9   5     2985.12     2923.70     28.93 o

-4   9   5     3504.90     3311.67     30.38 o

-1   9   5    30428.55    30108.99    209.10 o

-9  10   5     6642.00     6113.09     57.95 o

-6  10   5     2937.51     2974.93     30.28 o

-3  10   5     2385.01     2285.82     27.57 o

-8  11   5     5875.61     5698.42     52.38 o

-5  11   5     9488.80     9216.88     75.04 o

-2  11   5     2276.04     2271.19     30.46 o

-10  12   5     1129.32     1157.25     23.84 o

-7  12   5      765.10      775.83     16.80 o

-4  12   5     5129.43     5081.00     52.91 o

-1  12   5     8825.18     8667.24     95.53 o

-12  13   5     9486.56     9482.26     99.81 o

-9  13   5     2702.80     2745.78     37.79 o

-6  13   5     5607.62     5368.33     60.73 o

-3  13   5     2488.36     2509.03     36.56 o

-8  14   5     4027.99     4096.52     51.83 o

-5  14   5      489.07      577.99     17.63 o

0   0   6    22213.92    21913.49    340.11 o

-1   2   6     1209.33     1241.43     14.46 o

-3   3   6    40425.18    38135.16    268.27 o

0   3   6    48999.13    46711.12    350.94 o

-2   4   6    43073.05    48698.46    250.55 o

-4   5   6    80241.77    83764.62    421.43 o

-1   5   6    89369.62    91790.76    516.97 o

-6   6   6     2186.52     2853.71     30.88 o

-3   6   6     9179.27     8760.25     50.60 o

0   6   6     2511.09     2284.66     26.33 o

-5   7   6    91239.73    90473.38    481.82 o

-2   7   6    37213.17    38672.02    228.61 o

-7   8   6     8016.27     7989.32     63.13 o

-4   8   6     7926.92     7866.48     54.47 o

-1   8   6    11720.40    11033.29    144.90 o

-9   9   6    37972.11    37463.45    356.10 o

-6   9   6     9739.87     9875.74     69.70 o

-3   9   6    27747.80    28212.28    189.54 o

0   9   6    20520.08    20509.66    226.79 o

-8  10   6      353.60      399.94     11.26 o

-5  10   6     8470.36     8256.53     65.29 o

-2  10   6    31497.93    31055.16    232.08 o

-10  11   6      335.44      347.82     13.53 o

-7  11   6    11761.93    11580.81     94.83 o

-4  11   6     4253.82     4139.54     44.21 o

-1  11   6      156.86      169.90     11.75 o

-12  12   6      155.67      195.80     17.94 o

-9  12   6    14272.69    14440.62    124.55 o

-6  12   6     4906.38     4653.03     48.89 o

-3  12   6     3779.29     3817.35     43.90 o

0  12   6    11222.93    12207.51    188.38 o

-11  13   6     5907.35     6042.74     70.80 o

-8  13   6      133.17      151.87      9.72 o

-5  13   6     1952.51     1839.97     29.70 o

-2  13   6     1947.28     1817.46     33.56 o

-10  14   6     2299.70     2468.85     38.61 o

-7  14   6     7971.12     8181.79     85.41 o

-4  14   6     1308.57     1451.39     27.66 o

-2   3   7      335.75      378.77      5.95 o

-1   4   7      736.43      828.26      7.90 o

-3   5   7     2628.22     2641.57     17.53 o

-5   6   7    16107.61    17519.08     94.65 o

-2   6   7     5767.86     6081.24     40.21 o

-4   7   7     1745.26     1803.61     15.51 o

-1   7   7    10709.57    10426.41     71.23 o

-6   8   7    15193.00    14758.31    110.23 o

-3   8   7     1361.53     1413.98     15.15 o

-8   9   7     6684.28     6372.45     52.77 o

-5   9   7      979.13      941.70     13.52 o

-2   9   7     2355.37     2335.76     25.34 o

-7  10   7     4296.35     4401.37     39.20 o

-4  10   7     9129.79     8829.61     71.16 o

-1  10   7    23448.53    23304.44    184.65 o

-9  11   7      630.18      625.62     15.13 o

-6  11   7     2282.44     2348.85     27.17 o

-3  11   7     3124.47     2993.27     35.97 o

-11  12   7     4926.31     4920.11     57.47 o

-8  12   7     7863.73     7547.30     68.55 o

-5  12   7     1104.15     1164.76     21.23 o

-2  12   7     3101.90     3084.09     41.87 o

-10  13   7      181.74      214.76     13.04 o

-7  13   7      666.71      657.75     17.63 o

-4  13   7     6811.27     7051.29     69.47 o

-9  14   7     5089.34     5109.85     60.79 o

-6  14   7     6406.99     6237.79     73.12 o

0   1   8     3634.37     3902.53     35.20 o

-2   2   8    16034.84    17118.10    143.39 o

-1   3   8    94853.98    94792.77    526.91 o

-3   4   8     2869.03     2981.84     22.01 o

-5   5   8   166525.98   165918.91   1250.65 o

-2   5   8   213611.19   197855.78   1226.54 o

-4   6   8    64685.30    65072.41    341.19 o

-1   6   8    53031.88    52240.84    297.98 o

-6   7   8     3482.97     3377.37     24.81 o

-3   7   8    73336.06    74676.41    415.93 o

0   7   8    61226.87    61698.16    598.90 o

-8   8   8    16674.18    16618.77    157.19 o

-5   8   8    44193.11    43750.00    247.65 o

-2   8   8    30754.75    29959.06    211.27 o

-7   9   8    17639.55    17914.86    119.11 o

-4   9   8    20268.32    19928.04    137.45 o

-1   9   8     6355.36     5960.25     53.04 o

-9  10   8    22960.38    23527.94    186.95 o

-6  10   8    38743.57    38052.03    254.61 o

-3  10   8    44601.85    43584.74    318.74 o

0  10   8     8357.66     8731.91    113.43 o

-11  11   8     5305.83     5352.55     87.96 o

-8  11   8     7412.40     7474.85     64.45 o

-5  11   8      519.88      543.47     18.93 o

-2  11   8     1377.64     1214.83     22.06 o

-10  12   8    62404.61    62254.84    488.69 o

-7  12   8    26622.11    27299.08    202.99 o

-4  12   8     5926.78     6351.69     62.47 o

-1  12   8     1277.77     1366.00     28.14 o

-9  13   8      609.43      657.49     18.09 o

-6  13   8     9017.86     9441.85     89.18 o

-3  13   8    10167.82    10516.08    102.53 o

-8  14   8     3471.60     3273.69     45.40 o

-5  14   8     7670.68     7707.62     78.81 o

-1   2   9    12954.20    13581.67     84.64 o

-2   4   9     3302.53     3569.98     21.47 o

-4   5   9    52892.29    53861.39    283.14 o

-1   5   9    13600.19    14707.86     84.19 o

-3   6   9    47892.44    49044.11    258.61 o

-5   7   9      710.87      642.46      8.78 o

-2   7   9    14329.95    14217.96     89.28 o

-7   8   9    32375.27    32503.30    201.01 o

-4   8   9      961.70     1040.47     12.88 o

-1   8   9     1489.33     1381.97     19.64 o

-6   9   9    37714.69    37508.44    229.88 o

-3   9   9     5638.57     5201.34     44.13 o

-8  10   9     2817.04     2792.78     31.87 o

-5  10   9    14757.09    14730.08    107.03 o

-2  10   9     2713.90     2634.78     29.92 o

-10  11   9    32132.21    32825.67    265.75 o

-7  11   9    10873.69    10735.86     85.98 o

-4  11   9     2113.07     2030.50     28.12 o

-1  11   9      636.59      671.91     17.62 o

-9  12   9    37168.73    37952.18    285.23 o

-6  12   9     4438.49     4564.43     48.48 o

-3  12   9      724.22      748.98     17.72 o

-11  13   9     1960.90     1913.87     34.34 o

-8  13   9     7130.45     6892.67     67.97 o

-5  13   9     1799.26     1801.69     28.46 o

-2  13   9      382.70      427.78     17.08 o

-7  14   9     8868.03     9028.06     92.21 o

-2   3  10    86718.72    88376.02    800.93 o

-1   4  10    31191.76    33779.51    208.38 o

-3   5  10    80105.53    82669.20    463.51 o

0   5  10    58109.20    58286.45    457.63 o

-5   6  10    16659.56    16743.68     92.87 o

-2   6  10   155445.69   153178.28    826.43 o

-7   7  10    34237.24    35298.18    285.69 o

-4   7  10    23929.54    24902.03    140.67 o

-1   7  10     3228.07     3159.54     28.18 o

-6   8  10    31363.16    31034.31    182.38 o

-3   8  10    33114.84    33300.47    198.95 o

0   8  10    20901.01    20355.88    211.23 o

-8   9  10     7502.00     7292.36     62.44 o

-5   9  10    23055.35    22798.05    147.46 o

-2   9  10    31357.01    31289.24    210.71 o

-10  10  10    18536.30    18859.76    218.36 o

-7  10  10    44843.09    45401.44    286.32 o

-4  10  10    16296.98    15458.19    114.48 o

-1  10  10    11511.60    11199.86     94.05 o

-9  11  10      631.44      667.00     15.95 o

-6  11  10     3986.43     4002.49     40.05 o

-3  11  10     2315.58     2316.90     30.80 o

0  11  10     8379.17     8128.03    121.39 o

-11  12  10     3513.95     3257.47     45.71 o

-8  12  10     3198.43     3065.81     37.88 o

-5  12  10    61250.10    61285.97    445.47 o

-2  12  10     5167.21     5141.75     56.56 o

-10  13  10     2962.28     3037.30     46.30 o

-7  13  10     9908.95    10438.29    101.01 o

-4  13  10      784.58      873.30     19.76 o

-9  14  10    11566.25    10997.45    107.77 o

-6  14  10     1276.89     1273.66     27.95 o

-1   3  11    12615.67    14208.47     79.51 o

-3   4  11    12485.94    13003.71    100.76 o

-2   5  11     7170.70     7697.26     46.70 o

-4   6  11     2158.67     2151.42     16.30 o

-1   6  11    16772.65    16122.11    104.08 o

-6   7  11     1794.24     1662.10     14.86 o

-3   7  11    21205.88    20765.32    123.73 o

-5   8  11    26138.16    25850.19    160.20 o

-2   8  11     4994.41     4853.50     41.53 o

-7   9  11      484.60      484.38     10.59 o

-4   9  11    12486.04    11982.83     85.13 o

-1   9  11    44271.73    43210.21    303.37 o

-9  10  11     1885.36     1752.32     25.40 o

-6  10  11     1487.63     1360.91     18.25 o

-3  10  11    20279.90    20008.06    149.95 o

-8  11  11      415.98      452.47     13.03 o

-5  11  11     5025.97     4753.48     46.97 o

-2  11  11      520.67      543.93     15.09 o

-10  12  11     1947.63     1890.74     31.48 o

-7  12  11     6013.97     6060.79     60.26 o

-4  12  11     3627.50     3524.50     41.69 o

-1  12  11    23407.62    23490.84    209.11 o

-9  13  11      487.27      507.47     17.07 o

-6  13  11    11699.10    11973.96    108.19 o

-3  13  11     4334.38     4357.87     51.94 o

-8  14  11      800.45      946.84     24.02 o

-5  14  11     5768.35     5829.47     66.89 o

0   0  12    21816.25    23149.40    314.07 o

-1   2  12    24634.01    25350.31    138.97 o

-3   3  12   242606.31   221189.63   3792.88 o

0   3  12    26558.27    27527.18    209.39 o

-2   4  12    42342.44    48524.89    327.39 o

-4   5  12    25131.90    24908.66    133.91 o

-1   5  12    22422.59    22368.39    128.05 o

-6   6  12     2702.24     3173.60     32.92 o

-3   6  12    27152.69    27435.21    144.84 o

0   6  12     7578.72     7373.56     78.59 o

-5   7  12    39889.28    40644.04    230.35 o

-2   7  12    12298.76    11954.59     76.65 o

-7   8  12    55113.50    54047.29    319.75 o

-4   8  12    66043.48    63881.89    365.69 o

-1   8  12    34406.40    33594.27    254.75 o

-9   9  12     5068.72     4832.63     76.80 o

-6   9  12     9442.20     8756.37     69.00 o

-3   9  12     2126.55     2056.52     24.28 o

0   9  12     7598.31     7868.23     95.54 o

-8  10  12      753.54      904.53     16.13 o

-5  10  12    45068.01    45003.29    306.07 o

-2  10  12    29490.25    28380.00    212.92 o

-10  11  12     4018.78     3877.62     47.38 o

-7  11  12     8097.81     7781.29     66.43 o

-4  11  12    10884.57    10696.28     92.09 o

-1  11  12     8727.01     8316.10     79.45 o

-12  12  12     2305.27     2419.07     55.16 o

-9  12  12     8548.65     8858.97     81.41 o

-6  12  12     2227.01     2264.97     31.02 o

-3  12  12    27248.37    26513.63    212.35 o

0  12  12    40600.34    39874.33    478.89 o

-11  13  12     5265.52     5219.20     64.32 o

-8  13  12     6382.31     6283.46     66.20 o

-5  13  12     4983.60     4881.14     53.56 o

-2  13  12     3189.97     2780.77     43.16 o

-7  14  12     8487.18     8503.14     88.50 o

-2   3  13    10659.15    11893.96     66.54 o

-1   4  13     1725.69     1544.36     12.92 o

-3   5  13     5854.08     6346.69     37.94 o

-5   6  13      654.89      598.93      8.00 o

-2   6  13      228.18      266.19      5.99 o

-4   7  13     1912.14     1764.52     15.99 o

-1   7  13     4217.96     4087.24     34.35 o

-6   8  13     2359.66     2387.31     22.14 o

-3   8  13     9452.76     8992.34     64.54 o

-8   9  13     3269.95     3275.39     33.55 o

-5   9  13     3693.80     3522.44     29.06 o

-2   9  13     1334.48     1250.48     18.40 o

-7  10  13     2102.47     2061.01     22.47 o

-4  10  13    10249.62     9964.94     81.93 o

-1  10  13     1333.71     1373.16     20.76 o

-9  11  13     3089.13     3065.56     40.05 o

-6  11  13     1536.98     1509.98     22.57 o

-3  11  13     5061.30     5077.01     54.00 o

-11  12  13    19753.42    20681.17    178.40 o

-8  12  13     5651.19     5562.83     59.02 o

-5  12  13     1350.39     1376.90     23.69 o

-2  12  13     1530.68     1494.89     26.57 o

-10  13  13     8293.44     8549.20     91.14 o

-7  13  13     4513.22     4412.01     53.93 o

-4  13  13      908.97      942.49     21.51 o

-6  14  13     8820.62     8961.92     88.37 o

0   1  14    54956.59    63240.26    470.39 o

-2   2  14    18061.22    17440.85    129.75 o

-1   3  14    17280.68    18922.51    150.09 o

-3   4  14     8756.19     8808.40    108.11 o

0   4  14    10126.18     9941.04     81.12 o

-5   5  14     1974.68     1872.69     24.67 o

-2   5  14    52387.13    53051.44    288.84 o

-4   6  14     2573.81     2692.66     19.36 o

-1   6  14     1533.86     1494.89     15.87 o

-6   7  14    12715.33    12685.91     77.92 o

-3   7  14    20482.03    19405.32    114.27 o

0   7  14    31063.75    31261.16    372.02 o

-8   8  14     4222.32     3985.68     53.33 o

-5   8  14    20810.81    20475.39    126.71 o

-2   8  14     2133.05     2201.15     22.82 o

-7   9  14     2043.52     2014.35     20.92 o

-4   9  14    31639.20    31403.24    199.47 o

-1   9  14     4363.36     4238.33     40.73 o

-9  10  14      648.93      524.96     14.46 o

-6  10  14     8616.07     8138.88     63.30 o

-3  10  14     8489.44     8816.65     76.97 o

0  10  14     1772.52     1719.08     35.33 o

-11  11  14     5426.27     5325.08     82.01 o

-8  11  14     6063.93     5888.77     55.76 o

-5  11  14     1051.96     1089.06     19.94 o

-2  11  14    23195.59    23438.45    188.79 o

-10  12  14     6080.08     6194.11     70.40 o

-7  12  14     1411.82     1421.58     23.91 o

-4  12  14     7684.71     7889.79     76.80 o

-1  12  14     9309.95     9726.46    100.92 o

-9  13  14     2888.48     2898.38     42.94 o

-6  13  14     4691.33     4672.10     53.65 o

-3  13  14       48.15      123.33     10.22 o

-1   2  15    23079.47    25075.04    136.40 o

-2   4  15     1011.11     1070.87     11.65 o

-4   5  15    12142.31    13420.71    121.60 o

-1   5  15    11319.42    11095.95     65.54 o

-3   6  15     2422.15     2318.82     19.77 o

-5   7  15      694.34      758.21     10.59 o

-2   7  15     2202.04     2068.73     19.37 o

-7   8  15      642.51      535.28      9.92 o

-4   8  15     5576.65     5413.43     41.15 o

-1   8  15    17180.85    16735.11    121.71 o

-6   9  15     8491.83     7885.78     54.90 o

-3   9  15     8883.83     8765.92     72.50 o

-8  10  15     1226.43     1223.13     19.17 o

-5  10  15     2184.88     2151.96     25.88 o

-2  10  15     2765.00     2712.87     32.09 o

-10  11  15     8755.22     8750.54     83.00 o

-7  11  15     6976.25     6916.15     60.73 o

-4  11  15     2050.74     1995.38     29.18 o

-1  11  15     8651.33     8381.82     80.46 o

-9  12  15      607.55      626.85     18.80 o

-6  12  15     6617.02     6459.67     63.34 o

-3  12  15     6143.74     6001.59     63.35 o

-8  13  15      134.91      146.01     11.42 o

-5  13  15    13230.30    13305.60    118.54 o

-1   1  16   124964.32   124949.77    929.93 o

0   2  16    23381.94    26940.97    229.48 o

-2   3  16     5463.99     4926.41     31.09 o

-4   4  16    67130.79    77244.30   1909.48 o

-1   4  16    30340.69    30742.57    176.53 o

-3   5  16   154200.14   155860.69   1355.09 o

0   5  16    15842.22    15669.52    125.16 o

-5   6  16    10894.79    11326.78     68.20 o

-2   6  16    13464.23    13352.59     80.30 o

-7   7  16   254902.30   244983.69   1912.45 o

-4   7  16    37418.52    38225.28    222.14 o

-1   7  16    32559.85    32256.61    203.14 o

-6   8  16     4833.99     4917.16     36.99 o

-3   8  16     7149.52     6901.91     52.61 o

0   8  16   126033.59   124628.60   1128.74 o

-8   9  16     2574.33     2707.49     29.90 o

-5   9  16    70780.64    70226.13    420.96 o

-2   9  16     5163.22     5358.45     48.06 o

-10  10  16     1889.00     1808.33     39.60 o

-7  10  16     7051.35     7180.99     53.39 o

-4  10  16    21511.25    21018.51    161.82 o

-1  10  16      548.74      632.76     14.12 o

-9  11  16    32721.44    32750.31    255.32 o

-6  11  16      740.14      767.32     16.62 o

-3  11  16     6624.00     6339.62     61.41 o

0  11  16    10171.27    10031.60    123.12 o

-11  12  16     2695.61     2713.35     43.18 o

-8  12  16    11924.26    11991.89    107.16 o

-5  12  16     6612.15     6683.06     67.60 o

-2  12  16    23538.49    23973.24    195.58 o

-10  13  16     2784.40     2781.28     46.76 o

-7  13  16    12798.12    12509.46    122.46 o

-4  13  16      211.55      322.55     13.67 o

-1   3  17      638.80      611.79      7.03 o

-3   4  17      532.43      516.29      7.08 o

-2   5  17      585.16      639.63      9.13 o

-4   6  17     6469.42     6362.94     42.75 o

-1   6  17     1731.16     1673.78     16.72 o

-6   7  17     4619.86     4228.44     33.18 o

-3   7  17      199.77      203.41      6.37 o

-5   8  17      673.41      714.50     11.16 o

-2   8  17     7572.18     7369.84     57.98 o

-7   9  17      535.18      505.36     10.10 o

-4   9  17    12852.01    12386.75     88.29 o

-1   9  17    19866.99    19223.55    140.14 o

-9  10  17     3019.49     3062.03     37.84 o

-6  10  17    12160.25    11854.55     82.21 o

-3  10  17    11474.41    11215.85     91.27 o

-8  11  17     2266.59     2268.06     30.49 o

-5  11  17      976.16      973.43     18.80 o

-2  11  17     1408.54     1377.08     23.47 o

-10  12  17     8602.21     8705.91     94.92 o

-7  12  17     9495.30     9420.38     91.51 o

-4  12  17    11056.07    10831.74     99.11 o

-1  12  17    16787.02    16792.14    144.75 o

-9  13  17       54.46       95.81     13.81 o

-6  13  17     3305.39     3240.66     45.80 o

-3  13  17    10299.17    10517.50    103.28 o

0   0  18   130032.13   131395.02   1763.40 o

-1   2  18    10570.93    11452.47     64.41 o

-3   3  18   158428.08   155104.00   1115.55 o

0   3  18    61408.31    61681.49    482.30 o

-2   4  18    13935.43    13854.47     89.20 o

-4   5  18      940.68      971.50     20.04 o

-1   5  18    38835.07    39023.55    219.83 o

-6   6  18    86697.39    87353.92    705.61 o

-3   6  18    33687.52    34005.10    197.17 o

0   6  18       27.68       53.80      7.40 o

-5   7  18    17364.97    18435.21    123.29 o

-2   7  18    87554.43    85602.69    559.82 o

-7   8  18    14836.53    15034.84     99.36 o

-4   8  18    10940.21    10198.68     71.73 o

-1   8  18    51428.79    50270.89    339.69 o

-9   9  18     5688.18     6007.37     79.08 o

-6   9  18     3679.42     3476.40     29.09 o

-3   9  18     1609.10     1626.83     23.19 o

0   9  18    21819.80    20875.39    208.83 o

-8  10  18    52312.46    53355.27    363.14 o

-5  10  18    45245.76    45544.26    342.90 o

-2  10  18     1434.53     1550.60     23.13 o

-10  11  18    11118.91    11466.47    111.53 o

-7  11  18     3691.82     3599.29     38.05 o

-4  11  18      795.42      741.32     16.54 o

-1  11  18      992.50      978.32     19.45 o

-9  12  18    30174.20    31230.76    291.23 o

-6  12  18     9210.86     8600.31     88.57 o

-3  12  18     9778.42     9260.75     91.55 o

-8  13  18    12923.00    13248.77    141.69 o

-5  13  18    13845.66    14468.23    132.37 o

-2   3  19    19674.91    19849.56    109.29 o

-1   4  19     3178.05     3120.75     22.06 o

-3   5  19    14353.89    14484.06    100.47 o

-5   6  19    40023.55    42863.98    422.90 o

-2   6  19     4572.11     4393.94     33.06 o

-4   7  19    17748.19    17931.84    126.77 o

-1   7  19    11279.56    10482.64     88.55 o

-6   8  19       41.47       59.04      4.68 o

-3   8  19    10922.86    10442.70     78.10 o

-8   9  19    17525.14    17988.38    132.09 o

-5   9  19      780.25      775.65     13.31 o

-2   9  19     1109.98     1058.78     17.53 o

-7  10  19    31861.58    32502.86    203.99 o

-4  10  19     7204.11     6965.98     64.14 o

-1  10  19      734.53      694.88     15.16 o

-9  11  19     5508.84     5768.13     65.05 o

-6  11  19    18439.86    18577.58    157.77 o

-3  11  19      819.29      816.41     18.46 o

-11  12  19    14123.87    14696.47    139.52 o

-8  12  19     5458.55     5482.34     70.22 o

-5  12  19     2691.03     2562.59     38.68 o

-2  12  19     1095.38     1157.35     24.75 o

-7  13  19    11537.25    11648.86    115.41 o

-4  13  19     1441.59     1478.32     28.65 o

0   1  20   129537.50   126915.70    977.27 o

-1   3  20    28514.89    28548.03    154.72 o

-3   4  20     7468.33     7799.58     46.92 o

0   4  20   132274.63   130898.54   1015.46 o

-5   5  20    38139.21    41491.96   1014.68 o

-2   5  20   114980.31   115787.55    636.96 o

-4   6  20   139169.00   144588.11   1163.11 o

-1   6  20     9783.87     9700.71     78.31 o

-6   7  20      919.74     1003.36     16.26 o

-3   7  20    28662.83    27150.18    231.11 o

0   7  20    21283.86    21257.88    187.44 o

-8   8  20     1140.82     1269.71     65.43 o

-5   8  20    27822.70    27388.41    174.92 o

-2   8  20    50958.22    50452.61    313.75 o

-7   9  20    12269.80    12330.22     86.87 o

-4   9  20    23070.29    22682.79    161.43 o

-1   9  20      887.92      892.32     15.83 o

-9  10  20    12911.61    12821.73    115.48 o

-6  10  20      708.79      725.40     15.07 o

-3  10  20    16721.44    15894.15    127.59 o

0  10  20    16478.19    16313.77    181.46 o

-11  11  20     3738.68     3648.56     69.69 o

-8  11  20     7420.75     7577.80     71.23 o

-5  11  20     6096.37     6199.83     64.92 o

-2  11  20     4852.97     4502.32     50.89 o

-10  12  20     5604.26     5551.49     65.60 o

-7  12  20    30694.89    30426.36    249.44 o

-4  12  20     6758.63     6512.40     70.05 o

-1  12  20     1368.15     1302.73     26.58 o

-9  13  20      250.43      308.43     18.85 o

-6  13  20     1446.14     1359.92     28.07 o

-1   2  21     3208.60     3144.10     21.83 o

-2   4  21      735.17      739.59      8.59 o

-4   5  21     9663.89     9740.04     97.72 o

-1   5  21    21046.06    20845.51    126.85 o

-3   6  21    10816.90    10768.33     71.45 o

-5   7  21     2965.15     2791.47     29.93 o

-2   7  21     3026.90     2880.27     28.26 o

-7   8  21     1450.50     1327.08     18.48 o

-4   8  21     3178.47     2983.68     28.90 o

-1   8  21    34124.59    33463.89    213.29 o

-6   9  21      507.29      520.90     11.25 o

-3   9  21    15195.79    14702.26    113.94 o

-8  10  21      163.61      195.11     10.25 o

-5  10  21     9266.02     8979.63     78.55 o

-2  10  21       92.28      117.34      8.34 o

-10  11  21     5596.66     5790.37     66.58 o

-7  11  21      536.59      579.76     16.40 o

-4  11  21     3202.04     3172.09     41.22 o

-1  11  21    16976.51    16650.29    136.46 o

-9  12  21     1935.01     1863.47     38.23 o

-6  12  21     5099.40     5134.51     61.17 o

-3  12  21     8870.54     8777.27     92.11 o

-8  13  21     9614.22     9830.80    118.63 o

-5  13  21     1046.01     1125.87     26.06 o

-1   1  22     3707.31     3203.20     30.65 o

0   2  22    38258.78    38733.48    305.29 o

-2   3  22    66989.84    67349.80    371.30 o

-4   4  22    10320.40    10267.90     89.52 o

-1   4  22      235.03      238.89      8.98 o

-3   5  22    20969.99    20175.96    122.74 o

0   5  22    21485.89    20805.80    189.62 o

-5   6  22    41275.36    42117.94    620.63 o

-2   6  22      715.54      781.83     11.28 o

-7   7  22    29488.09    31789.39    525.49 o

-4   7  22    11822.31    11167.24    107.42 o

-1   7  22     7693.61     7180.86     54.13 o

-6   8  22     5687.16     5786.64     48.74 o

-3   8  22    37736.34    36681.98    251.43 o

0   8  22    15237.57    14779.22    162.10 o

-8   9  22     4983.48     4667.68     46.25 o

-5   9  22     1906.55     1918.79     24.05 o

-2   9  22    10963.08    10369.58     91.29 o

-10  10  22     5008.52     4834.16     82.98 o

-7  10  22    20754.36    20622.49    150.11 o

-4  10  22     3761.46     3429.34     40.34 o

-1  10  22    21842.40    20585.28    161.88 o

-9  11  22    10080.01    10213.84    101.54 o

-6  11  22     3223.44     2996.33     39.50 o

-3  11  22     2393.49     2219.94     34.92 o

0  11  22      706.00      754.58     27.19 o

-8  12  22     2372.19     2327.51     42.92 o

-5  12  22    12618.56    11994.72    116.94 o

-2  12  22     9872.77     9500.42     95.11 o

-7  13  22     3890.59     3530.02     49.30 o

-1   3  23      191.10      217.83      5.87 o

-3   4  23     3151.19     3073.98     23.92 o

-2   5  23     8037.52     7814.31     52.70 o

-4   6  23     1949.19     1995.08     34.84 o

-1   6  23    15705.25    15083.68    106.23 o

-6   7  23     3322.33     3315.80     50.29 o

-3   7  23     5506.71     5321.92     41.96 o

-5   8  23     6269.08     6180.25     52.77 o

-2   8  23     3658.57     3311.96     31.01 o

-7   9  23     1311.75     1269.38     18.96 o

-4   9  23     1391.46     1370.86     20.79 o

-1   9  23     1376.33     1370.79     21.64 o

-9  10  23     4034.57     4151.38     47.70 o

-6  10  23     3093.21     3105.49     33.13 o

-3  10  23      281.74      281.84     12.04 o

-8  11  23     3880.00     3977.75     46.28 o

-5  11  23     3539.80     3615.79     45.10 o

-2  11  23      907.52      858.36     20.67 o

-10  12  23      352.62      393.64     17.00 o

-7  12  23     4308.13     4253.39     54.06 o

-4  12  23     4108.70     3889.24     54.06 o

-6  13  23     4135.72     4266.44     58.51 o

0   0  24     1735.55     1731.60     46.43 o

-1   2  24     8757.87     8753.88     52.67 o

-3   3  24    14393.77    13953.37    117.71 o

0   3  24     8520.86     8170.03     82.53 o

-2   4  24    44378.37    42038.34    235.53 o

-4   5  24    11973.27    11323.04     90.97 o

-1   5  24    24217.43    22900.19    197.13 o

-6   6  24     3136.96     3087.23     73.93 o

-3   6  24     6256.58     5958.41     46.23 o

0   6  24     2395.80     2187.98     37.82 o

-5   7  24    19346.74    18732.46    228.86 o

-2   7  24    39461.09    38033.89    245.07 o

-7   8  24     2923.47     2905.65     30.54 o

-4   8  24     1715.54     1672.40     21.69 o

-1   8  24    11219.42    10976.03     83.14 o

-9   9  24     8927.44     8645.11    106.17 o

-6   9  24    10257.21     9698.62     73.59 o

-3   9  24    19635.93    18774.34    146.29 o

0   9  24    18336.54    18428.85    200.34 o

-8  10  24     1078.96     1043.55     20.76 o

-5  10  24    18845.28    18697.84    142.47 o

-2  10  24     1526.13     1525.79     25.49 o

-10  11  24      514.22      550.91     18.87 o

-7  11  24     2367.52     2280.48     32.46 o

-4  11  24     2548.12     2666.49     39.07 o

-1  11  24     7792.69     8044.04     79.35 o

-9  12  24    10053.14     9841.05    116.55 o

-6  12  24     1296.05     1372.43     30.44 o

-3  12  24    11324.16    11771.79    111.37 o

-2   3  25      629.28      559.61      8.10 o

-1   4  25    19170.74    18511.33    116.36 o

-3   5  25     5750.91     5365.69     61.79 o

-5   6  25     3273.53     3135.58     38.08 o

-2   6  25      727.13      720.36     12.26 o

-4   7  25     4277.42     3975.67     44.79 o

-1   7  25    19739.96    19050.13    133.16 o

-6   8  25     2567.26     2638.54     30.30 o

-3   8  25     3112.91     2948.42     32.55 o

-8   9  25     1589.51     1505.62     23.64 o

-5   9  25    11712.26    11670.02     94.07 o

-2   9  25      189.48      229.42     10.64 o

-7  10  25      489.21      487.17     12.99 o

-4  10  25      754.67      769.47     19.10 o

-1  10  25    19749.51    19466.98    166.42 o

-9  11  25      466.88      508.73     17.09 o

-6  11  25      959.55      978.68     23.48 o

-3  11  25    12880.70    12485.22    119.54 o

-8  12  25     2632.35     2740.03     48.09 o

-5  12  25     5562.24     5461.42     67.59 o

0   1  26     4604.88     4408.38     44.35 o

-2   2  26    23745.13    22696.89    191.99 o

-1   3  26    53351.84    53049.86    301.33 o

-3   4  26     5277.53     4839.24     35.60 o

0   4  26    61848.82    58388.68    789.26 o

-5   5  26   208319.20   208864.39   1787.31 o

-2   5  26    45110.68    44237.79    273.38 o

-4   6  26    20032.36    19986.01    157.30 o

-1   6  26     7007.39     6472.60     56.92 o

-6   7  26    27930.86    29928.85    491.16 o

-3   7  26   145193.66   142480.80    906.97 o

0   7  26    20227.16    19989.85    198.05 o

-8   8  26     5125.41     5456.48     88.80 o

-5   8  26     4928.70     4718.08     42.56 o

-2   8  26    45656.89    45447.00    300.28 o

-7   9  26    55108.71    57084.48    386.04 o

-4   9  26     2631.75     2616.07     41.77 o

-1   9  26     3575.76     3490.30     41.40 o

-9  10  26     1329.57     1347.65     24.46 o

-6  10  26    14083.80    14539.62    115.43 o

-3  10  26    10800.04    10139.16     95.47 o

0  10  26    65310.73    66529.61    759.63 o

-8  11  26     4388.08     4312.71     51.44 o

-5  11  26    15214.92    15037.57    145.57 o

-2  11  26     3059.16     2898.76     40.62 o

-7  12  26     8807.92     8918.44     97.23 o

-4  12  26    24211.04    24841.67    227.77 o

-1   2  27     6015.85     5681.95     39.87 o

-2   4  27     2995.77     2756.02     39.45 o

-4   5  27     1336.74     1311.21     15.10 o

-1   5  27     3149.39     2853.15     27.29 o

-3   6  27      981.17      924.21     14.07 o

-5   7  27      217.88      238.68      8.99 o

-2   7  27     3913.44     3611.58     34.66 o

-7   8  27     1828.35     1983.15     42.09 o

-4   8  27     4345.42     4201.11     43.71 o

-1   8  27     9571.64     9110.46     72.16 o

-6   9  27      181.42      200.46      9.16 o

-3   9  27     2326.72     2199.65     28.41 o

-8  10  27     2788.87     2783.26     36.89 o

-5  10  27     1835.57     1754.10     26.60 o

-2  10  27     6657.63     6318.50     67.06 o

-10  11  27      569.54      579.07     18.54 o

-7  11  27      193.62      229.88     12.84 o

-4  11  27     3024.77     3069.27     45.35 o

-1  11  27     7580.91     7527.70     79.15 o

-6  12  27     6647.07     6459.96     83.37 o

-1   1  28    57181.98    54204.32    443.29 o

0   2  28    21814.10    20418.15    182.88 o

-2   3  28    32534.44    31641.25    192.19 o

-4   4  28    75078.83    73290.88    600.49 o

-1   4  28     6023.75     5518.58     58.98 o

-3   5  28    73731.70    71948.95    449.52 o

0   5  28   104447.54   102015.38    923.48 o

-5   6  28     1078.72     1073.03     16.55 o

-2   6  28     7115.25     6736.45     54.44 o

-7   7  28    35539.30    37930.17    865.22 o

-4   7  28    24967.16    25319.30    177.65 o

-1   7  28    17582.48    16778.79    119.82 o

-6   8  28    37057.74    38154.48    322.47 o

-3   8  28    14438.37    13682.20    111.04 o

0   8  28     9622.62     9458.98    154.06 o

-8   9  28     1243.72     1279.74     23.28 o

-5   9  28    11658.25    11342.64     96.06 o

-2   9  28    29310.34    28573.91    223.74 o

-10  10  28    64888.98    68344.67    781.69 o

-7  10  28     9890.11    10054.04     88.33 o

-4  10  28     7360.59     6794.27     70.56 o

-1  10  28      905.32      798.44     20.21 o

-9  11  28     1415.56     1390.75     29.20 o

-6  11  28     4746.25     4755.49     57.98 o

-3  11  28     5487.63     5691.98     66.53 o

-8  12  28    34141.47    34298.48    336.27 o

-5  12  28     8394.79     8239.36     92.49 o

-1   3  29     4002.93     3659.45     31.69 o

-3   4  29    29709.67    28756.21    181.20 o

-2   5  29    10777.66    10360.41     78.91 o

-4   6  29     4912.94     4667.74     42.39 o

-1   6  29     5359.31     5022.00     44.02 o

-6   7  29    29098.03    30700.16    265.13 o

-3   7  29      994.78     1001.00     17.18 o

-5   8  29     9623.42     9721.06     77.96 o

-2   8  29      441.33      452.42     12.18 o

-7   9  29     2366.94     2485.26     36.71 o

-4   9  29    11739.84    11633.73     98.47 o

-1   9  29     1938.79     1799.74     28.20 o

-9  10  29    31873.18    33793.73    297.69 o

-6  10  29     7364.68     7276.23     69.01 o

-3  10  29     1815.86     1769.14     29.79 o

-8  11  29    22349.29    22938.08    202.19 o

-5  11  29     4935.44     4974.74     62.93 o

-2  11  29      422.19      446.81     16.19 o

-7  12  29    14023.91    14389.24    150.62 o

0   0  30   312326.84   292318.53   3920.32 o

-1   2  30     3491.01     3367.34     35.71 o

-3   3  30    61248.86    58623.09    533.39 o

0   3  30    33108.43    32396.70    387.24 o

-2   4  30   244978.23   236086.98   1566.54 o

-4   5  30     6778.78     6766.17     51.16 o

-1   5  30     4807.04     4539.70     39.93 o

-6   6  30    31040.84    31596.00    339.98 o

-3   6  30    12498.44    12323.57     87.84 o

0   6  30    68432.43    67166.02    616.98 o

-5   7  30    13880.35    13557.54    102.35 o

-2   7  30     5705.07     5576.47     50.13 o

-7   8  30     9335.70     9654.19    161.25 o

-4   8  30    25080.80    25122.75    190.76 o

-1   8  30     4423.59     4166.83     40.60 o

-9   9  30     2952.29     3015.39     60.19 o

-6   9  30     1185.34     1114.63     20.40 o

-3   9  30     2021.26     1978.53     28.32 o

0   9  30     3471.10     3315.64     58.95 o

-8  10  30      153.66      157.36     10.90 o

-5  10  30    41093.28    40851.63    302.10 o

-2  10  30    10470.72    10352.92    103.43 o

-7  11  30    11530.80    11773.96    110.79 o

-4  11  30     1875.66     1842.75     32.72 o

-2   3  31     7274.10     6635.65     49.19 o

-1   4  31     3269.13     3143.23     28.55 o

-3   5  31     3995.75     3855.05     35.46 o

-5   6  31     5423.38     5029.05     45.72 o

-2   6  31     2192.81     1985.57     24.37 o

-4   7  31     3859.06     3718.52     38.41 o

-1   7  31     8084.89     7817.50     65.88 o

-6   8  31     1357.09     1370.96     23.21 o

-3   8  31     3998.49     3883.23     42.57 o

-8   9  31     4936.47     5150.74     96.40 o

-5   9  31     1172.72     1146.23     20.41 o

-2   9  31      144.99      180.89     11.40 o

-7  10  31     5678.20     5687.77     65.39 o

-4  10  31       80.97       98.74      9.55 o

-1  10  31    15445.84    15215.61    136.80 o

-6  11  31     6228.65     6352.72     69.43 o

-3  11  31     4111.59     4128.20     54.28 o

0   1  32     9188.99     8985.50     99.53 o

-2   2  32    15876.39    14996.99    140.00 o

-1   3  32     2230.00     2164.25     22.27 o

-3   4  32     1912.16     1740.69     20.06 o

0   4  32     4870.90     4766.25     55.58 o

-5   5  32     9985.89     9904.82    106.51 o

-2   5  32     2789.09     2659.00     27.62 o

-4   6  32     4401.01     4561.36     43.92 o

-1   6  32     5207.35     5023.39     46.33 o

-6   7  32     8208.98     8047.03     77.49 o

-3   7  32     2231.56     2157.41     28.58 o

0   7  32      475.23      373.38     15.64 o

-8   8  32     1240.01     1301.36     53.68 o

-5   8  32     7894.92     7791.99     73.58 o

-2   8  32     8140.41     7526.95     69.69 o

-7   9  32     2121.60     2014.59     30.54 o

-4   9  32     1067.50     1070.48     22.82 o

-1   9  32     4257.91     3929.46     48.74 o

-9  10  32     1739.00     1940.96     37.41 o

-6  10  32     1738.63     1622.35     27.24 o

-3  10  32     7207.27     6483.34     69.83 o

-8  11  32     3745.71     3686.51     52.87 o

-5  11  32      180.29      237.01     13.23 o

-1   2  33     3893.59     3436.76     29.83 o

-2   4  33      758.12      675.94     11.89 o

-4   5  33       56.35       93.63      6.38 o

-1   5  33      835.72      711.54     13.90 o

-3   6  33      131.46      158.39      7.88 o

-5   7  33      694.96      649.73     14.62 o

-2   7  33       72.65       81.09      7.07 o

-7   8  33     1198.99     1204.47     24.89 o

-4   8  33     2017.73     2013.62     28.37 o

-1   8  33     2245.98     2133.25     27.91 o

-6   9  33      264.65      259.99     12.55 o

-3   9  33     6766.85     6624.63     64.47 o

-8  10  33     1815.05     1877.95     34.40 o

-5  10  33      154.53      215.38     11.42 o

-2  10  33     4084.72     4143.29     51.80 o

-7  11  33     1470.37     1422.69     30.23 o

-4  11  33      414.48      462.72     17.44 o

-1   1  34    26059.97    23879.77    235.20 o

0   2  34    62736.98    57472.18    495.89 o

-2   3  34     8743.91     8069.87     64.03 o

-4   4  34     7668.90     6924.59     79.19 o

-1   4  34    10512.71     9911.09     75.02 o

-3   5  34     6240.32     6123.34     51.20 o

0   5  34    46439.04    45418.70    451.09 o

-5   6  34     1384.07     1408.79     21.91 o

-2   6  34     1101.07     1090.70     17.83 o

-7   7  34     9246.09     9004.99    117.64 o

-4   7  34    21082.00    20128.08    161.91 o

-1   7  34     5493.73     5323.13     50.09 o

-6   8  34     3267.70     3244.10     41.45 o

-3   8  34     8538.52     8405.24     76.35 o

0   8  34     2626.84     2598.49     50.51 o

-8   9  34     2242.39     2347.99     47.79 o

-5   9  34     9369.73     9105.46     85.31 o

-2   9  34    19801.78    19958.82    171.14 o

-7  10  34     7875.25     8279.51     91.64 o

-4  10  34     6692.29     6775.10     72.59 o

-1  10  34     8640.10     9128.04     95.81 o

-6  11  34     7542.87     7374.10     89.80 o

-1   3  35     9553.55     9003.16     68.63 o

-3   4  35      890.57      865.37     14.47 o

-2   5  35      522.97      453.11     11.52 o

-4   6  35      561.06      578.46     14.29 o

-1   6  35     7117.50     6539.09     57.60 o

-6   7  35      207.98      233.30     11.56 o

-3   7  35     8490.57     8020.64     75.21 o

-5   8  35     1051.15     1112.68     21.50 o

-2   8  35      371.80      394.71     13.32 o

-7   9  35     2046.08     2103.38     44.59 o

-4   9  35      440.31      448.52     14.10 o

-1   9  35    11751.54    11626.75    109.57 o

-6  10  35     5451.38     5396.77     61.77 o

-3  10  35     8850.50     8791.19     88.91 o

0   0  36    11296.49    10627.75    192.01 o

-1   2  36      262.01      292.41      9.26 o

-3   3  36    32287.92    29909.48    283.31 o

0   3  36     8602.96     8106.29     95.90 o

-2   4  36     4430.98     4289.90     40.11 o

-4   5  36    19344.11    18973.71    137.30 o

-1   5  36    16386.30    15821.75    125.57 o

-6   6  36     1313.00     1231.88     31.57 o

-3   6  36    18010.29    17291.38    127.88 o

0   6  36    24486.40    23802.14    250.46 o

-5   7  36    61322.19    62270.76    445.78 o

-2   7  36    20973.06    20498.53    150.34 o

-7   8  36    11388.48    11962.74    141.64 o

-4   8  36     6338.20     6478.54     65.28 o

-1   8  36     5286.80     5256.02     53.03 o

-9   9  36    30883.77    35318.02   1255.88 o

-6   9  36     4670.48     4687.07     60.19 o

-3   9  36     7816.89     7337.79     70.72 o

0   9  36    13264.88    12658.27    192.40 o

-5  10  36    33452.02    34039.26    266.77 o

-2   3  37      265.25      238.23      8.79 o

-1   4  37       24.42       37.11      5.70 o

-3   5  37     3877.28     3624.80     37.97 o

-5   6  37     2282.28     2191.40     29.58 o

-2   6  37     5553.32     5246.52     50.72 o

-4   7  37      567.41      552.32     16.02 o

-1   7  37      156.07      176.07     10.20 o

-6   8  37      698.29      723.79     19.76 o

-3   8  37     1782.95     1755.41     27.26 o

-8   9  37     3303.11     3425.41     57.72 o

-5   9  37      119.40      137.07     10.81 o

-2   9  37     1068.41     1044.45     21.57 o

-7  10  37     5838.83     5832.77     72.06 o

-4  10  37     8343.83     8299.05     85.60 o

0   1  38    10395.65     9517.62    102.24 o

-2   2  38    11133.12    10306.26    116.99 o

-1   3  38    61008.62    59160.46    394.52 o

-3   4  38     2586.10     2539.43     27.98 o

0   4  38      159.73      171.22     13.36 o

-5   5  38    53919.48    53411.03    561.19 o

-2   5  38    29654.13    29197.16    225.76 o

-4   6  38     3746.86     3668.50     42.69 o

-1   6  38    29751.47    29093.55    212.63 o

-6   7  38     5979.10     5944.56     63.82 o

-3   7  38    26287.47    25891.77    205.04 o

0   7  38    60874.89    60114.61    595.92 o

-8   8  38    35069.96    38174.89    517.70 o

-5   8  38     9291.76     9078.75     88.67 o

-2   8  38      289.94      397.97     16.25 o

-7   9  38    19196.92    19736.44    185.56 o

-4   9  38    11290.61    11158.36    101.95 o

-1   9  38     5720.80     5236.44     64.11 o

-1   2  39     2169.15     2039.81     24.02 o

-2   4  39      178.78      184.62      9.41 o

-4   5  39     7436.05     7180.93     66.09 o

-1   5  39     2992.91     2886.34     36.15 o

-3   6  39     4749.01     4634.23     52.60 o

-5   7  39      497.84      493.57     15.87 o

-2   7  39     1281.27     1173.57     23.60 o

-7   8  39    17837.55    18351.12    159.46 o

-4   8  39      850.46      839.42     20.26 o

-1   8  39     1857.20     1779.75     29.62 o

-6   9  39    15277.08    15773.72    153.96 o

-3   9  39      549.26      602.41     16.84 o

-1   1  40    14461.61    13958.61    142.91 o

0   2  40   108164.65   106103.35   1014.03 o

-2   3  40    18367.54    18169.84    136.46 o

-4   4  40    48529.74    47909.53    445.63 o

-1   4  40     1854.40     1709.25     27.23 o

-3   5  40     4019.47     3862.66     43.88 o

0   5  40    20020.42    20061.78    229.96 o

-5   6  40     2023.57     1974.46     36.75 o

-2   6  40    30967.81    31058.88    241.56 o

-7   7  40     9781.40     9662.00    138.35 o

-4   7  40    18677.48    17950.29    154.89 o

-1   7  40     1200.15     1278.92     22.57 o

-6   8  40     2545.22     2736.22     42.86 o

-3   8  40     5652.04     5582.81     65.35 o

0   8  40     8909.14     9050.87    115.88 o

-5   9  40     7652.75     7723.39     84.02 o

-1   3  41     3868.79     3709.66     40.50 o

-3   4  41     1315.91     1199.66     20.75 o

-2   5  41      368.82      348.30     13.63 o

-4   6  41      108.12      138.45      9.92 o

-1   6  41    10196.30    10126.47     92.62 o

-6   7  41     3585.20     3435.37     44.76 o

-3   7  41     2934.72     2813.26     40.96 o

-5   8  41     2427.38     2430.02     38.29 o

-2   8  41      926.27      925.72     22.01 o

-4   9  41     1009.88     1020.23     23.66 o

0   0  42    19243.59    18544.68    320.07 o

-1   2  42     4966.25     4842.01     45.55 o

-3   3  42     4952.58     4656.17     65.57 o

0   3  42    27809.41    26664.65    295.14 o

-2   4  42     2285.43     2204.61     31.97 o

-4   5  42    19364.09    18790.46    153.36 o

-1   5  42     6930.45     6600.72     71.35 o

-6   6  42     1027.08      979.63     29.60 o

-3   6  42     1841.18     1758.74     31.85 o

0   6  42     2705.17     2639.71     51.27 o

-5   7  42     4935.09     4982.92     62.88 o

-2   7  42     9089.95     8972.00     92.54 o

-4   8  42      634.28      639.19     19.26 o

-2   3  43      304.31      296.84     10.81 o

-1   4  43      285.71      291.11     12.95 o

-3   5  43      495.19      485.44     15.38 o

-5   6  43     2361.75     2260.05     35.97 o

-2   6  43       76.53      106.74      9.73 o

-4   7  43      420.18      459.09     17.38 o

-1   7  43     3154.46     3108.80     42.89 o

-3   8  43      447.43      534.87     18.23 o

0   1  44     6712.87     5967.06     73.63 o

-2   2  44    30356.74    28284.20    290.39 o

-1   3  44     1033.80     1009.81     19.29 o

-3   4  44     2254.81     2115.56     30.71 o

0   4  44    12256.42    11099.29    151.96 o

-5   5  44     3306.31     3317.79     64.14 o

-2   5  44    13809.37    13134.29    123.42 o

-4   6  44     3831.15     3577.48     52.73 o

-1   6  44     3544.41     3300.12     45.59 o

-6   7  44     1375.87     1406.51     28.53 o

-3   7  44     2357.77     2507.14     40.79 o

-1   2  45     2328.94     2057.28     27.68 o

-2   4  45      248.45      268.93     12.52 o

-4   5  45      852.62      790.24     21.68 o

-1   5  45     5512.74     5392.72     62.97 o

-3   6  45     5509.74     5327.18     69.32 o

-5   7  45     3429.51     3589.97     54.54 o

-2   7  45      343.94      400.42     16.70 o

-1   1  46     6792.79     6218.78     82.48 o

0   2  46      646.84      579.30     20.51 o

-2   3  46     9619.02     9413.28     83.81 o

-4   4  46     6754.72     6705.42    103.66 o

-1   4  46       32.63       50.16      9.18 o

-3   5  46    58408.71    57385.69    509.53 o

0   5  46    23279.77    22908.28    284.65 o

-5   6  46    13885.28    13756.64    144.36 o

-2   6  46     5060.00     5017.54     67.11 o

-1   3  47      144.46      150.34     10.63 o

-3   4  47       56.51       67.68      8.32 o

-2   5  47     1277.22     1211.78     25.80 o

-4   6  47      530.40      540.98     21.45 o

0   0  48    23370.63    23229.93    398.99 o

-1   2  48     7308.63     6869.54     66.30 o

-3   3  48    40987.80    40983.72    441.54 o

0   3  48     9264.07     8635.13    126.47 o

-2   4  48    13252.52    12704.16    121.67 o

-4   5  48     1511.76     1593.12     33.41 o

-1   5  48    16748.39    16450.82    152.28 o

-2   3  49     4973.96     4738.57     53.51 o

-1   4  49     4189.49     4100.97     53.18 o

-3   5  49     2399.01     2380.82     42.09 o

0   1  50    12864.09    12942.35    149.97 o

-2   2  50    66013.08    67718.64    713.33 o

-1   3  50    12671.25    12290.63    119.14 o

-3   4  50     3322.81     3243.68     44.09 o

-1   2  51     1046.71      989.98     20.87 o

-1   1  52     5340.33     5349.98     83.69 o