| h | h | l | Fmeas | Fcalc | Fσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 124345.6 | 62948.88 | 4900.81 |
| 2 | 2 | 0 | 424026.6 | 292979.2 | 8783.58 |
| 1 | 3 | 0 | 130138.5 | 92894.6 | 4158.44 |
| 3 | 3 | 0 | 191886.7 | 189388.8 | 6628.16 |
| 0 | 4 | 0 | 24174.08 | 56352.23 | 3052.14 |
| 2 | 4 | 0 | 10640.08 | 10519.28 | 765.67 |
| 1 | 5 | 0 | 62379.36 | 74477.44 | 5520.27 |
| 3 | 5 | 0 | 26790.9 | 29467.24 | 2442.27 |
| 0 | 6 | 0 | 31745.55 | 9492.01 | 1160.08 |
| 2 | 6 | 0 | 2838531 | 2405954 | 100802.5 |
| 4 | 6 | 0 | 13144.02 | 10101.22 | 605.31 |
| 1 | 7 | 0 | 287984.2 | 202735.9 | 12840.12 |
| 3 | 7 | 0 | 238239.2 | 240743.6 | 13603.81 |
| 0 | 8 | 0 | 382832.3 | 362226.6 | 17535.92 |
| 4 | 8 | 0 | 122341.7 | 95524.23 | 3042.69 |
| 1 | 9 | 0 | 119957.2 | 125264.5 | 10083.95 |
| 3 | 9 | 0 | 3459.97 | 6267.54 | 2061.18 |
| 5 | 9 | 0 | 15793.41 | 13414.82 | 1888.1 |
| 0 | 10 | 0 | 101711.6 | 50512.21 | 3868.68 |
| 2 | 10 | 0 | 1311179 | 1139496 | 52282.72 |
| 4 | 10 | 0 | 40498.35 | 26597.47 | 1717.7 |
| 1 | 11 | 0 | 142810.4 | 64380.29 | 7998.98 |
| 3 | 11 | 0 | 6922.52 | 6322.87 | 1828.26 |
| 5 | 11 | 0 | 48175.63 | 58888.73 | 3284.11 |
| 2 | 12 | 0 | 2026714 | 2040078 | 86083.49 |
| 4 | 12 | 0 | 4465349 | 4363059 | 134650.3 |
| 1 | 13 | 0 | 114089.2 | 109001.1 | 5692.76 |
| 3 | 13 | 0 | 170965 | 124368.2 | 7229.44 |
| 5 | 13 | 0 | 64404.58 | 82436.24 | 5008.94 |
| 0 | 14 | 0 | 853162.6 | 746711.4 | 34440.27 |
| 2 | 14 | 0 | 423181.4 | 411545.8 | 13790.93 |
| 4 | 14 | 0 | 312978 | 310409 | 11787.18 |
| 6 | 14 | 0 | 145071.3 | 148596.3 | 6685.64 |
| 1 | 15 | 0 | 151295.8 | 117612.2 | 5890.95 |
| 3 | 15 | 0 | 126446.5 | 110582.5 | 11595.48 |
| 5 | 15 | 0 | 19154.48 | 20630.46 | 2047.27 |
| 0 | 16 | 0 | 91484.19 | 128813.4 | 7710.94 |
| 2 | 16 | 0 | 222320.5 | 263546.9 | 10644.16 |
| 4 | 16 | 0 | 158811.5 | 211081.1 | 10554.32 |
| 6 | 16 | 0 | 24420.82 | 21063.28 | 1618.74 |
| 1 | 17 | 0 | 3725.82 | -3826.4 | 3826.4 |
| 3 | 17 | 0 | 162816.4 | 148013.1 | 8615.07 |
| 5 | 17 | 0 | 25054.49 | 29237.69 | 3742.24 |
| 2 | 18 | 0 | 4268563 | 4144446 | 173483 |
| 4 | 18 | 0 | 1899.29 | 5630.18 | 1888.1 |
| 6 | 18 | 0 | 11739.42 | 14593.62 | 1120.94 |
| 1 | 19 | 0 | 99294.44 | 102861 | 9658.5 |
| 3 | 19 | 0 | 46232.08 | 45702.79 | 5665.61 |
| 5 | 19 | 0 | 78698.58 | 79326.47 | 5959.57 |
| 7 | 19 | 0 | 4296.94 | 3026.79 | 1730.9 |
| 0 | 20 | 0 | 2722760 | 3053575 | 134307.3 |
| 2 | 20 | 0 | 4595519 | 4604791 | 137465.7 |
| 4 | 20 | 0 | 7720.57 | 11678.04 | 1455.74 |
| 6 | 20 | 0 | 709409.4 | 827285.8 | 21981.03 |
| h | h | l | Fmeas | Fcalc | Fσ |
| 1 | 21 | 0 | 11082.93 | 7160.05 | 2131.11 |
| 3 | 21 | 0 | 73795.64 | 80558.37 | 7482.36 |
| 5 | 21 | 0 | 4904.45 | 3763.64 | 1826.72 |
| 7 | 21 | 0 | 8430.93 | 3900.79 | 3123.58 |
| 0 | 22 | 0 | 757453.2 | 870070.6 | 39265.55 |
| 2 | 22 | 0 | 62994.52 | 46224.23 | 2490.74 |
| 4 | 22 | 0 | 389885.1 | 401901.8 | 14570.49 |
| 6 | 22 | 0 | 129850.2 | 143805.9 | 7877.05 |
| 1 | 23 | 0 | 85870.11 | 78615.25 | 4537.16 |
| 3 | 23 | 0 | 30498.59 | 21936.81 | 2866.04 |
| 5 | 23 | 0 | 9269.87 | 11237.41 | 2901.53 |
| 7 | 23 | 0 | 23019.34 | 14740.11 | 5110.68 |
| 2 | 24 | 0 | 249254.3 | 300799.8 | 11196.03 |
| 4 | 24 | 0 | 813112.1 | 830551.3 | 35114.12 |
| 6 | 24 | 0 | 10269.56 | 15144.63 | 1974.22 |
| 1 | 25 | 0 | 6416.03 | 8172.82 | 2345.02 |
| 3 | 25 | 0 | 9980.28 | 7909.13 | 3467.02 |
| 5 | 25 | 0 | 9799.37 | 7277.89 | 2313.7 |
| 7 | 25 | 0 | 47476.95 | 3443.48 | 17416.17 |
| 0 | 26 | 0 | 388888.8 | 524029.6 | 22924.06 |
| 2 | 26 | 0 | 377349 | 397826.9 | 18944.39 |
| 4 | 26 | 0 | 4683.58 | 3166.32 | 1255.85 |
| 6 | 26 | 0 | 41325.17 | 30432.79 | 6015.75 |
| 1 | 27 | 0 | 34499.09 | 37592.7 | 4064.78 |
| 3 | 27 | 0 | 8110.67 | 9560.37 | 2697.97 |
| 5 | 27 | 0 | 15126.06 | 11071.42 | 2882.9 |
| 2 | 28 | 0 | 140942.5 | 140916.3 | 7724.15 |
| 4 | 28 | 0 | 86602.63 | 83435.66 | 5182.03 |
| 6 | 28 | 0 | 69056.03 | 52370.44 | 3606.04 |
| 1 | 29 | 0 | 9784.92 | 15662.71 | 3294.92 |
| 3 | 29 | 0 | 3837.06 | 2544.77 | 3485.51 |
| 5 | 29 | 0 | 6099.01 | 6787.9 | 2179.61 |
| 2 | 30 | 0 | 2150707 | 2149878 | 65696.53 |
| 4 | 30 | 0 | 332625.7 | 362093.4 | 13355.97 |
| 6 | 30 | 0 | 181715.1 | 187950.5 | 10818.42 |
| 1 | 31 | 0 | 64211.33 | 61025.13 | 5738.91 |
| 3 | 31 | 0 | 27881.87 | 22156.65 | 4232.03 |
| 5 | 31 | 0 | 3601.98 | 5948.17 | 3127.55 |
| 0 | 32 | 0 | 29749.58 | 43113.09 | 3728.63 |
| 2 | 32 | 0 | 2074070 | 2101562 | 90160.94 |
| 4 | 32 | 0 | 28822.48 | 28964.92 | 3638.78 |
| 6 | 32 | 0 | 184850.5 | 191843.3 | 12676.28 |
| 1 | 33 | 0 | 101762.4 | 106830.1 | 12269.33 |
| 3 | 33 | 0 | 8147.95 | 6458.86 | 2616.6 |
| 5 | 33 | 0 | 11371.61 | 12881.6 | 2883.94 |
| 4 | 34 | 0 | 17121.71 | 16309.65 | 1822.45 |
| 6 | 34 | 0 | 5275.43 | 2251.44 | 1668.19 |
| 1 | 35 | 0 | 30634.8 | 23026.72 | 3581.66 |
| 3 | 35 | 0 | 48599.23 | 40171.95 | 6643.35 |
| 5 | 35 | 0 | 6627.07 | 7362.13 | 4994.41 |
| 2 | 36 | 0 | 269952.6 | 310184.2 | 11783.11 |
| 4 | 36 | 0 | 144668.3 | 159747 | 9750.99 |
| 1 | 37 | 0 | 146236.5 | 167413.3 | 11454.03 |
| 3 | 37 | 0 | 21364.22 | 19331.92 | 3571.24 |
| 5 | 37 | 0 | 41661.84 | 29366.67 | 3907.18 |
| 2 | 38 | 0 | 20427.66 | 26689.69 | 2827.52 |
| 1 | 39 | 0 | 34630.49 | 16967.77 | 4233.35 |
| 0 | 40 | 0 | 31524.47 | 39661.93 | 3932.1 |
| 4 | 40 | 0 | 155350.6 | 142065.8 | 10633.59 |
| 2 | 42 | 0 | 163839.4 | 170321.2 | 6208.97 |
| 4 | 42 | 0 | 58480.36 | 35166.93 | 2852.23 |
| 1 | 43 | 0 | 37722.21 | 38239.47 | 5130.5 |
| 3 | 43 | 0 | 8941.9 | 7121.04 | 3049.53 |
| 0 | 44 | 0 | 82056.52 | 75262.27 | 5681.47 |
| 2 | 44 | 0 | 20333.11 | 14613.26 | 2782.6 |
| 1 | 45 | 0 | 10914.43 | 16029.67 | 5155.6 |
| -1 | 1 | 1 | 124704.1 | 55898.8 | 6163.73 |
| 1 | 1 | 1 | 18359.5 | 25570.52 | 1215.96 |
| 3 | 1 | 1 | 46440.12 | 38573 | 1938.96 |
| 2 | 2 | 1 | 4970.23 | 5798.09 | 954.29 |
| -3 | 3 | 1 | 167354.3 | 140116 | 5225.63 |
| -1 | 3 | 1 | 130698.8 | 93678.16 | 5689.4 |
| 1 | 3 | 1 | 135102.5 | 91154.86 | 3329.41 |
| 3 | 3 | 1 | 142250.6 | 92005.44 | 3105.15 |
| -2 | 4 | 1 | 2611565 | 2096401 | 88075.96 |
| 0 | 4 | 1 | 5889.48 | 5958.94 | 864.11 |
| 2 | 4 | 1 | 72768.91 | 75226.95 | 2310.07 |
| 4 | 4 | 1 | 14325.31 | 8340.48 | 554.12 |
| -3 | 5 | 1 | 49502.2 | 56657 | 2804.53 |
| -1 | 5 | 1 | 62188.82 | 68510.38 | 3839.2 |
| 1 | 5 | 1 | 75496.97 | 43994.55 | 6439.88 |
| 3 | 5 | 1 | 10599.78 | 20752.1 | 1296.67 |
| -4 | 6 | 1 | 472513.4 | 520418.6 | 16604.6 |
| -2 | 6 | 1 | 855271.8 | 684252.5 | 21787.68 |
| 4 | 6 | 1 | 2161.25 | 2800.38 | 415.47 |
| -3 | 7 | 1 | 126545.2 | 132132.4 | 8548.63 |
| -1 | 7 | 1 | 289543.8 | 208057.9 | 9572.34 |
| 1 | 7 | 1 | 169352 | 106786.7 | 5204.9 |
| 3 | 7 | 1 | 46335.18 | 44834.5 | 2749.12 |
| -4 | 8 | 1 | 4829.91 | 3055.71 | 425.17 |
| -2 | 8 | 1 | 2364366 | 2046365 | 88990.29 |
| 0 | 8 | 1 | 30859.28 | 26388.44 | 2441.71 |
| 2 | 8 | 1 | 136476.8 | 147551.6 | 5292.33 |
| 4 | 8 | 1 | 43811.21 | 46001.65 | 1865.57 |
| -5 | 9 | 1 | 132009.6 | 143829.9 | 8181.32 |
| -3 | 9 | 1 | 352523.4 | 423847 | 18021.51 |
| -1 | 9 | 1 | 119363.2 | 134180.4 | 10025.81 |
| 1 | 9 | 1 | 176442.3 | 83677.11 | 5363 |
| 3 | 9 | 1 | 56004.11 | 52292.82 | 3471.76 |
| 5 | 9 | 1 | 58308.53 | 80851.02 | 7400.44 |
| -4 | 10 | 1 | 30247.77 | 32371.69 | 1938.39 |
| -2 | 10 | 1 | 1090468 | 1208562 | 38025.11 |
| 0 | 10 | 1 | 96192.95 | 113602.9 | 6498.01 |
| 2 | 10 | 1 | 411060.4 | 472323.8 | 16116.98 |
| 4 | 10 | 1 | 2385374 | 2489829 | 59266.59 |
| -5 | 11 | 1 | 17602.52 | 21004.4 | 1155 |
| -3 | 11 | 1 | 456164.7 | 455209.8 | 28195.94 |
| -1 | 11 | 1 | 142381.8 | 57261.58 | 4209.57 |
| 1 | 11 | 1 | 4228.65 | 7549.78 | 2820 |
| 3 | 11 | 1 | 71585.77 | 61192.73 | 8664.9 |
| 5 | 11 | 1 | 25828.41 | 34751.74 | 1937.99 |
| -4 | 12 | 1 | 898332.5 | 772793.3 | 37915.21 |
| -2 | 12 | 1 | 103802.3 | 141087 | 4373.74 |
| 0 | 12 | 1 | 1677038 | 1313291 | 58981.57 |
| 2 | 12 | 1 | 576260.3 | 583624.2 | 27950.18 |
| 4 | 12 | 1 | 210916.9 | 190966.3 | 6250.1 |
| 6 | 12 | 1 | 22331.92 | 21259.26 | 1182.9 |
| -5 | 13 | 1 | 35365.79 | 39046.29 | 2871.99 |
| -3 | 13 | 1 | 315505.8 | 416729.1 | 25009.03 |
| -1 | 13 | 1 | 113465.3 | 125413.3 | 9399.53 |
| 1 | 13 | 1 | 62922.31 | 21437.09 | 2771.4 |
| 3 | 13 | 1 | 16139.7 | 25579.03 | 2602.91 |
| 5 | 13 | 1 | 21797.03 | 22135.92 | 1918.21 |
| -6 | 14 | 1 | 794065.5 | 883144.7 | 44065.73 |
| -4 | 14 | 1 | 238016.7 | 207075.4 | 8975.76 |
| 2 | 14 | 1 | 3682381 | 3870189 | 161715.7 |
| 4 | 14 | 1 | 8495.63 | 7765.65 | 879.79 |
| 6 | 14 | 1 | 406967.1 | 431818.1 | 34141.66 |
| -5 | 15 | 1 | 73911.37 | 92568.6 | 7865.61 |
| -3 | 15 | 1 | 294685.6 | 327485.1 | 20638.26 |
| -1 | 15 | 1 | 150385.8 | 113678.8 | 5953.14 |
| 1 | 15 | 1 | 176925.6 | 136036.8 | 6583.66 |
| 3 | 15 | 1 | 145791.2 | 126939.2 | 7641.02 |
| 5 | 15 | 1 | 31010.84 | 37969.71 | 3079.62 |
| -6 | 16 | 1 | 29532.12 | 29808.53 | 1264.91 |
| -4 | 16 | 1 | 77943.15 | 77080.34 | 5496.49 |
| -2 | 16 | 1 | 1280696 | 1095559 | 52198.16 |
| 0 | 16 | 1 | 201075.8 | 222815.7 | 8082.84 |
| 2 | 16 | 1 | 308707.6 | 357631.2 | 17147.46 |
| 4 | 16 | 1 | 77783.08 | 72815.87 | 2984.75 |
| 6 | 16 | 1 | 262569.1 | 284412.5 | 7456.33 |
| -5 | 17 | 1 | 70613.48 | 82894.16 | 9973.18 |
| -3 | 17 | 1 | 126710.9 | 159183.6 | 8758.45 |
| -1 | 17 | 1 | 3732.78 | 1131.82 | 2423.95 |
| 1 | 17 | 1 | 37109.17 | 31419.2 | 3714.99 |
| 3 | 17 | 1 | 9757.56 | 12210.31 | 2356.23 |
| 5 | 17 | 1 | 25911.44 | 31486.36 | 3866.04 |
| -6 | 18 | 1 | 643355.4 | 658603.2 | 15883.79 |
| -4 | 18 | 1 | 825162.9 | 815288.1 | 26471.89 |
| 0 | 18 | 1 | 2184685 | 2174155 | 93989.98 |
| 2 | 18 | 1 | 4279099 | 3943321 | 96360.38 |
| 4 | 18 | 1 | 887855.3 | 831817.6 | 26979.17 |
| 6 | 18 | 1 | 485570.3 | 520879.1 | 18289.01 |
| -7 | 19 | 1 | 11592.24 | 10239.86 | 2494.56 |
| -5 | 19 | 1 | 11852.31 | 5636.43 | 2234.26 |
| -3 | 19 | 1 | 67250.22 | 64332.71 | 6698.85 |
| -1 | 19 | 1 | 98823.84 | 100813.5 | 8666.22 |
| 1 | 19 | 1 | 35799.25 | 18161.41 | 2513.56 |
| 3 | 19 | 1 | 141897.9 | 131073.8 | 8827.19 |
| 5 | 19 | 1 | 123836 | 170564.8 | 10852.93 |
| 7 | 19 | 1 | 89141.38 | 73460.05 | 7887.99 |
| -6 | 20 | 1 | 240172 | 231557.7 | 7817.96 |
| -4 | 20 | 1 | 387678.2 | 422931.3 | 14600.78 |
| -2 | 20 | 1 | 525746.1 | 542425.1 | 18533.53 |
| 0 | 20 | 1 | 1099362 | 1197362 | 38136.31 |
| 2 | 20 | 1 | 772594.4 | 733251.9 | 19691.24 |
| 4 | 20 | 1 | 22566.11 | 19211.29 | 2832.81 |
| 6 | 20 | 1 | 15973.99 | 12606.3 | 1740.29 |
| -7 | 21 | 1 | 10426.4 | 1127.48 | 3148.62 |
| -5 | 21 | 1 | 17608.51 | 10947.12 | 2411.32 |
| -3 | 21 | 1 | 4035.15 | 4698.53 | 2616.88 |
| -1 | 21 | 1 | 11068.86 | 5473.18 | 3094.42 |
| 1 | 21 | 1 | 6543.07 | 7047.36 | 2005.25 |
| 3 | 21 | 1 | 36181.16 | 34870.2 | 3612.36 |
| 5 | 21 | 1 | 177434.5 | 183854.4 | 8795.44 |
| 7 | 21 | 1 | 8504.63 | 623.64 | 2761.46 |
| -6 | 22 | 1 | 3869.52 | 2020.49 | 1164.09 |
| -4 | 22 | 1 | 852417.5 | 872229.6 | 38488.64 |
| -2 | 22 | 1 | 2400823 | 2282259 | 99132.38 |
| 0 | 22 | 1 | 1850957 | 1962194 | 86831.33 |
| 2 | 22 | 1 | 17253.21 | 12639.21 | 1281.67 |
| 4 | 22 | 1 | 411506.5 | 446404.4 | 16148.4 |
| 6 | 22 | 1 | 1226.05 | 6895.73 | 1236.94 |
| -7 | 23 | 1 | 8527.97 | 4895.16 | 5814.92 |
| -5 | 23 | 1 | 44047.74 | 34918.57 | 5316.8 |
| -3 | 23 | 1 | 32347.25 | 37360.28 | 5078.97 |
| -1 | 23 | 1 | 85897.92 | 71167.68 | 4803.88 |
| 1 | 23 | 1 | 4612.54 | 6665 | 2133.54 |
| 3 | 23 | 1 | 37112.92 | 46280.26 | 4393.09 |
| 5 | 23 | 1 | 3837.77 | 9593.84 | 2575.08 |
| 7 | 23 | 1 | 10449.31 | 2635.61 | 2556.87 |
| -6 | 24 | 1 | 225645.2 | 231372.8 | 10158.7 |
| -4 | 24 | 1 | 661943.1 | 632083.6 | 21228.56 |
| -2 | 24 | 1 | 310258 | 271530.4 | 9483.79 |
| 0 | 24 | 1 | 1283361 | 1213083 | 37214.43 |
| 2 | 24 | 1 | 732425.5 | 656115.9 | 21569.89 |
| 4 | 24 | 1 | 228857.4 | 227240.2 | 12832.19 |
| 6 | 24 | 1 | 5299.83 | 5559.55 | 1703.74 |
| -7 | 25 | 1 | 11721.41 | 12764.6 | 4709.01 |
| -5 | 25 | 1 | 86134.06 | 74141.45 | 7854.96 |
| -3 | 25 | 1 | 2135.43 | 4650.88 | 3776.19 |
| -1 | 25 | 1 | 6385.32 | 5322.02 | 2255.93 |
| 1 | 25 | 1 | 85262.72 | 76928.59 | 6098.94 |
| 3 | 25 | 1 | 34842.27 | 27185.45 | 3607.86 |
| 5 | 25 | 1 | 111457 | 111278.5 | 6675.72 |
| -6 | 26 | 1 | 50412.81 | 39049.13 | 6649.52 |
| -4 | 26 | 1 | 141303.8 | 153056.1 | 8789.1 |
| -2 | 26 | 1 | 160155.3 | 186846.3 | 10839.71 |
| 0 | 26 | 1 | 126186.3 | 136390.3 | 5514.83 |
| 2 | 26 | 1 | 233518 | 274281.7 | 10368.18 |
| 4 | 26 | 1 | 480024.1 | 490848.1 | 16355.86 |
| 6 | 26 | 1 | 63555.59 | 79353.88 | 6036.38 |
| -7 | 27 | 1 | 22527.49 | 23235.88 | 8857.8 |
| -5 | 27 | 1 | 3574.15 | 2999.29 | 3289.97 |
| -3 | 27 | 1 | 50599.24 | 58527.77 | 7804.75 |
| -1 | 27 | 1 | 34704.94 | 51009.01 | 6061.99 |
| 1 | 27 | 1 | 5788.79 | 4196.36 | 3860.76 |
| 3 | 27 | 1 | 34269.48 | 32733.48 | 3954.32 |
| 5 | 27 | 1 | 17361.57 | 16397.51 | 3510.77 |
| -6 | 28 | 1 | 17063.22 | 14644.92 | 1559.76 |
| -4 | 28 | 1 | 50175.72 | 44682.77 | 3649.35 |
| -2 | 28 | 1 | 371066.7 | 360289.7 | 17800.17 |
| 2 | 28 | 1 | 946.64 | 4365.48 | 1543.25 |
| 4 | 28 | 1 | 400568.9 | 367868.4 | 17934.94 |
| 6 | 28 | 1 | 233283.9 | 210251.1 | 17600.01 |
| -5 | 29 | 1 | 1058.19 | -1108.06 | 2056.11 |
| -3 | 29 | 1 | 18552.95 | 13368.63 | 3221.26 |
| -1 | 29 | 1 | 9821.91 | 12178.34 | 2536.76 |
| 1 | 29 | 1 | 9179.55 | 11756.22 | 3186.6 |
| 3 | 29 | 1 | 285.13 | 3430.02 | 3784.12 |
| 5 | 29 | 1 | 55835.23 | 55797.91 | 5882.16 |
| -6 | 30 | 1 | 136436.8 | 160273.3 | 17579.52 |
| -4 | 30 | 1 | 26733.84 | 23864.94 | 2093.47 |
| -2 | 30 | 1 | 213971.1 | 246630.8 | 13614.38 |
| 2 | 30 | 1 | 853823.1 | 807945.2 | 21783.6 |
| 4 | 30 | 1 | 14923.04 | 20207.55 | 1699.12 |
| 6 | 30 | 1 | 1036970 | 1170255 | 92876.14 |
| -5 | 31 | 1 | 21175.86 | 28409.98 | 5625.97 |
| -3 | 31 | 1 | 25690.3 | 24639.91 | 3388.59 |
| -1 | 31 | 1 | 64571.77 | 58071.82 | 5557.83 |
| 1 | 31 | 1 | 48722.41 | 52505.27 | 4118.36 |
| 3 | 31 | 1 | 56994.34 | 57211.06 | 7261.71 |
| 5 | 31 | 1 | 136231.9 | 132031.6 | 10462.9 |
| -6 | 32 | 1 | 309457.8 | 307484.8 | 7614.87 |
| -4 | 32 | 1 | 316906.7 | 326060.8 | 16428.69 |
| -2 | 32 | 1 | 370736.7 | 420386.3 | 21050.5 |
| 0 | 32 | 1 | 431509.1 | 445650.6 | 15173 |
| 2 | 32 | 1 | 903548.1 | 987025.7 | 33462.02 |
| 4 | 32 | 1 | 16151.79 | 15083.64 | 2103.46 |
| 6 | 32 | 1 | 240827.6 | 234986.9 | 8467.81 |
| -5 | 33 | 1 | 10072.64 | 6537.65 | 4442.12 |
| -3 | 33 | 1 | 1800.79 | 1355.62 | 2624.05 |
| -1 | 33 | 1 | 102389.4 | 104480.9 | 12528.3 |
| 1 | 33 | 1 | 3048.93 | 6204.69 | 4722.23 |
| 3 | 33 | 1 | 4057.48 | 4804.14 | 3120.84 |
| 5 | 33 | 1 | 9244.69 | 9385.63 | 3172.38 |
| -6 | 34 | 1 | 536.2 | 1612.81 | 1798.67 |
| -4 | 34 | 1 | 243022.7 | 263451.9 | 14504.92 |
| -2 | 34 | 1 | 71537.36 | 86664.84 | 4893.99 |
| 0 | 34 | 1 | 483105.8 | 507455.5 | 23167.18 |
| 2 | 34 | 1 | 404.81 | 4870.21 | 1609.31 |
| 4 | 34 | 1 | 85274.8 | 79241.95 | 5216.38 |
| -5 | 35 | 1 | 13872.76 | 6828.33 | 4841.14 |
| -1 | 35 | 1 | 30818.26 | 24462.43 | 3628.71 |
| 1 | 35 | 1 | 6620.55 | 6204.69 | 3282.04 |
| 3 | 35 | 1 | 19475.13 | 21214.34 | 5620.69 |
| 5 | 35 | 1 | 1511.25 | 5800.38 | 5602.19 |
| -2 | 36 | 1 | 92290.52 | 86461.13 | 4149.15 |
| 2 | 36 | 1 | 30189.16 | 30719.57 | 3604.43 |
| 4 | 36 | 1 | 402041.2 | 423602.9 | 15452.76 |
| -5 | 37 | 1 | 3032.28 | 721.41 | 3662.56 |
| -3 | 37 | 1 | 29018.8 | 32696.19 | 5773.96 |
| -1 | 37 | 1 | 147019.8 | 177016.1 | 11650.12 |
| 1 | 37 | 1 | 8522.6 | 10444.29 | 3057.16 |
| 3 | 37 | 1 | 43629.96 | 36212.04 | 4303.2 |
| 5 | 37 | 1 | 14323.36 | 12313.6 | 4310.69 |
| -4 | 38 | 1 | 219472.4 | 228819.8 | 8090.92 |
| 0 | 38 | 1 | 429657.3 | 439772 | 22089.02 |
| 2 | 38 | 1 | 25093.97 | 28901.5 | 3104.99 |
| 4 | 38 | 1 | 198434.6 | 224804.5 | 8425.7 |
| -3 | 39 | 1 | 6392.94 | 9626.79 | 4447.4 |
| 1 | 39 | 1 | 12181.73 | 12237.62 | 4003.45 |
| 3 | 39 | 1 | 21468.87 | 15239.55 | 4399.83 |
| -4 | 40 | 1 | 3660.99 | 6091.06 | 2182.74 |
| 0 | 40 | 1 | 6667.68 | 3028.35 | 1728.22 |
| 4 | 40 | 1 | 28392.22 | 27274.53 | 5633.9 |
| 3 | 41 | 1 | 3026.5 | 7045.02 | 4103.87 |
| -4 | 42 | 1 | 9673.86 | 6561.44 | 2846.02 |
| -2 | 42 | 1 | 396238.6 | 409717.5 | 13675.04 |
| 2 | 42 | 1 | 395485 | 358348.4 | 11777.54 |
| -3 | 43 | 1 | 15797.01 | 14711.04 | 4783 |
| -1 | 43 | 1 | 37524.81 | 36689.07 | 5898.16 |
| 1 | 43 | 1 | 17727 | 11712.57 | 3242.4 |
| 3 | 43 | 1 | 2962.06 | 2772.05 | 3300.21 |
| 0 | 44 | 1 | 298005.3 | 306212.6 | 15997.96 |
| 2 | 44 | 1 | 98974.48 | 76570.34 | 6011.79 |
| -1 | 45 | 1 | 10981.26 | 13735.94 | 4600.67 |
| 1 | 45 | 1 | 12898.75 | 14722.33 | 3391.7 |
| -2 | 46 | 1 | 586645.6 | 540011.6 | 23521.28 |
| 2 | 46 | 1 | 10954.48 | 12322.18 | 3504.01 |
| 0 | 0 | 2 | 17096.94 | 6025 | 864.11 |
| 2 | 0 | 2 | 784483.1 | 979643.7 | 29452.42 |
| 4 | 0 | 2 | 103912.2 | 107630.8 | 4893.99 |
| -1 | 1 | 2 | 18470.39 | 27072.42 | 1669.15 |
| 1 | 1 | 2 | 32737.44 | 13000.38 | 1003.86 |
| 3 | 1 | 2 | 120905.7 | 105459 | 3704.14 |
| -2 | 2 | 2 | 423790.9 | 304430.6 | 7904.44 |
| 0 | 2 | 2 | 24353.57 | 32310.59 | 1560.74 |
| 2 | 2 | 2 | 31088.81 | 9310.11 | 704.1 |
| 4 | 2 | 2 | 7236.1 | 5084.14 | 427.39 |
| -1 | 3 | 2 | 135787.9 | 95900.73 | 3447.45 |
| 1 | 3 | 2 | 221740.8 | 95332.57 | 5592.3 |
| 3 | 3 | 2 | 239398 | 253722.3 | 8071.15 |
| -2 | 4 | 2 | 10630.66 | 10789.88 | 1630.1 |
| 0 | 4 | 2 | 77418.47 | 106497.1 | 5742.25 |
| 4 | 4 | 2 | 25144.96 | 21177.1 | 1170.82 |
| -3 | 5 | 2 | 49232.18 | 59990.23 | 2612.43 |
| -1 | 5 | 2 | 75739.98 | 40158.73 | 3622.93 |
| 1 | 5 | 2 | 110279.8 | 85327.63 | 3561.3 |
| 3 | 5 | 2 | 36621.99 | 52053.18 | 4438.54 |
| -4 | 6 | 2 | 7100.98 | 5820.86 | 1306.74 |
| -2 | 6 | 2 | 2838700 | 2409780 | 99721.66 |
| 0 | 6 | 2 | 37.89 | 3459.09 | 1144.22 |
| 2 | 6 | 2 | 74890.17 | 47799.08 | 1916.03 |
| 4 | 6 | 2 | 10453.4 | 1888.43 | 450.48 |
| -3 | 7 | 2 | 126072.5 | 127320.7 | 6087.25 |
| -1 | 7 | 2 | 169800.8 | 98222.16 | 5374.98 |
| 1 | 7 | 2 | 94056.56 | 51491 | 8678.11 |
| 3 | 7 | 2 | 250913.4 | 274799.8 | 8323.98 |
| 5 | 7 | 2 | 89580.61 | 109206.6 | 13096.44 |
| -4 | 8 | 2 | 125067.8 | 97603.72 | 4664.85 |
| 0 | 8 | 2 | 659685.6 | 543991.3 | 26636.84 |
| 4 | 8 | 2 | 847905.5 | 856975.8 | 43704.15 |
| -5 | 9 | 2 | 178184.6 | 217738.3 | 9858.01 |
| -3 | 9 | 2 | 350464.9 | 442397.4 | 17970.85 |
| -1 | 9 | 2 | 175456.3 | 74788.27 | 4927.2 |
| 1 | 9 | 2 | 46444.39 | 33268.43 | 3350.19 |
| 3 | 9 | 2 | 307747.7 | 278136.7 | 9352.62 |
| 5 | 9 | 2 | 6699.26 | 8897.1 | 1210.6 |
| -4 | 10 | 2 | 57374.83 | 40575.46 | 1665.29 |
| -2 | 10 | 2 | 1311434 | 1158043 | 41143.09 |
| 2 | 10 | 2 | 580263.8 | 456071.4 | 12546.11 |
| 4 | 10 | 2 | 305456.1 | 320459.5 | 21176.02 |
| -5 | 11 | 2 | 2526.7 | 3235.08 | 852.53 |
| -3 | 11 | 2 | 457791.8 | 474751.3 | 22659.81 |
| -1 | 11 | 2 | 4216.85 | 6170.34 | 3001.93 |
| 1 | 11 | 2 | 1097.38 | 5107.79 | 1798.07 |
| 3 | 11 | 2 | 26998.01 | 23308.06 | 2168.97 |
| 5 | 11 | 2 | 72602.04 | 81720.45 | 3548.8 |
| -4 | 12 | 2 | 2655936 | 2649824 | 111319.8 |
| -2 | 12 | 2 | 2027214 | 1906459 | 59704.15 |
| 2 | 12 | 2 | 545229.6 | 644752.7 | 17366 |
| 6 | 12 | 2 | 43482.65 | 48419.8 | 3044.21 |
| -5 | 13 | 2 | 80825.88 | 92211.07 | 6378.08 |
| -3 | 13 | 2 | 314420.3 | 417962.8 | 17796.86 |
| -1 | 13 | 2 | 63304.94 | 23079.85 | 3008.36 |
| 1 | 13 | 2 | 67632.47 | 79395.18 | 5021.71 |
| 3 | 13 | 2 | 21093.8 | 16780.27 | 2227.27 |
| 5 | 13 | 2 | 6950.4 | 10798.15 | 1668.45 |
| -6 | 14 | 2 | 137986.1 | 133817.9 | 6027.81 |
| -4 | 14 | 2 | 337220.4 | 289901.1 | 10485.42 |
| -2 | 14 | 2 | 422903.1 | 428658 | 14180.28 |
| 0 | 14 | 2 | 578970.6 | 559006.2 | 25970.91 |
| 2 | 14 | 2 | 518819.9 | 413130.4 | 13733.76 |
| 4 | 14 | 2 | 46123.99 | 39007.75 | 2308.22 |
| 6 | 14 | 2 | 35143.14 | 27870.09 | 2964 |
| -5 | 15 | 2 | 31825.54 | 27830.28 | 2561.75 |
| -3 | 15 | 2 | 295895.3 | 345102.9 | 23410.29 |
| -1 | 15 | 2 | 175905.1 | 135166.9 | 7623.2 |
| 1 | 15 | 2 | 44632.46 | 36095.57 | 5686.75 |
| 3 | 15 | 2 | 187525 | 166605.7 | 9624.04 |
| 5 | 15 | 2 | 27314.12 | 39700.38 | 2728.14 |
| -6 | 16 | 2 | 6999.54 | 10476.99 | 780.5 |
| -4 | 16 | 2 | 14835.83 | 27368.82 | 2370.36 |
| -2 | 16 | 2 | 222486.5 | 266397.4 | 14129.68 |
| 0 | 16 | 2 | 460682.1 | 613513.9 | 29921.52 |
| 2 | 16 | 2 | 182595.1 | 180903.2 | 9909.54 |
| 4 | 16 | 2 | 477413.2 | 508539.8 | 14567.75 |
| 6 | 16 | 2 | 14307.87 | 14768.44 | 2158.98 |
| -5 | 17 | 2 | 51818.75 | 46270.57 | 3214.46 |
| -3 | 17 | 2 | 126066.5 | 157660.5 | 8934.58 |
| -1 | 17 | 2 | 37302.36 | 28801.84 | 2708.05 |
| 1 | 17 | 2 | 11383.14 | 14761.81 | 2486.72 |
| 3 | 17 | 2 | 3781.5 | 9403.31 | 2259.19 |
| 5 | 17 | 2 | 6906.39 | 10389.17 | 2261.91 |
| -6 | 18 | 2 | 1260141 | 1239624 | 27443.7 |
| -4 | 18 | 2 | 2092916 | 1956317 | 81527.74 |
| -2 | 18 | 2 | 4268791 | 4169910 | 178760.1 |
| 0 | 18 | 2 | 324.11 | 6627.5 | 1500.96 |
| 2 | 18 | 2 | 131731.7 | 105632.5 | 4414.1 |
| 4 | 18 | 2 | 188984.6 | 197944.2 | 6215.35 |
| 6 | 18 | 2 | 173098.7 | 184598 | 8497.1 |
| -5 | 19 | 2 | 62597.66 | 64647.68 | 4616.68 |
| -3 | 19 | 2 | 67545.65 | 69308.73 | 7346.27 |
| -1 | 19 | 2 | 35630.3 | 17078.76 | 4037.81 |
| 1 | 19 | 2 | 189608 | 146990.9 | 8672.04 |
| 3 | 19 | 2 | 85256.59 | 88279.15 | 7152.15 |
| 5 | 19 | 2 | 207728.8 | 244773.5 | 14447.7 |
| 7 | 19 | 2 | 26304.38 | 13802 | 4724.87 |
| -6 | 20 | 2 | 1122774 | 1135567 | 48750.99 |
| -4 | 20 | 2 | 839433.3 | 937823.5 | 30204.33 |
| -2 | 20 | 2 | 4593128 | 4433584 | 110378 |
| 0 | 20 | 2 | 2265.66 | 22352.99 | 1852.29 |
| 2 | 20 | 2 | 3434827 | 3329358 | 103174.5 |
| 4 | 20 | 2 | 57781.32 | 69730.38 | 3267.72 |
| 6 | 20 | 2 | 1001490 | 1155220 | 38214.18 |
| -7 | 21 | 2 | 53252.05 | 38099.27 | 9587.15 |
| -5 | 21 | 2 | 2399.29 | 3858.61 | 2169.5 |
| -3 | 21 | 2 | 4031.87 | 4984.53 | 2540.63 |
| -1 | 21 | 2 | 6582.68 | 9109.37 | 2014.03 |
| 1 | 21 | 2 | 16600.38 | 11315.37 | 3025.71 |
| 3 | 21 | 2 | 9465.75 | 15080.24 | 4632.38 |
| 5 | 21 | 2 | 136425.6 | 165498.7 | 11275.78 |
| 7 | 21 | 2 | 22990.78 | 7548.46 | 9133.95 |
| -6 | 22 | 2 | 75722.84 | 65060.52 | 4458.12 |
| -4 | 22 | 2 | 602845 | 600621 | 26710.83 |
| -2 | 22 | 2 | 63097.12 | 52446.55 | 3620.28 |
| 0 | 22 | 2 | 611286.6 | 614814.1 | 28180.08 |
| 2 | 22 | 2 | 795744.9 | 769870.6 | 33890.62 |
| 4 | 22 | 2 | 617215.5 | 607639.8 | 16665.2 |
| 6 | 22 | 2 | 566025.5 | 610287.5 | 18171.28 |
| -5 | 23 | 2 | 28650.46 | 25532.25 | 5145.03 |
| -3 | 23 | 2 | 32335.06 | 29876.59 | 4946.84 |
| -1 | 23 | 2 | 4585.76 | 8746.54 | 2326.91 |
| 1 | 23 | 2 | 7379.67 | 17062.9 | 3755.05 |
| 3 | 23 | 2 | 77955.03 | 83910.14 | 6383.45 |
| 5 | 23 | 2 | 192265.2 | 242490.5 | 13184.1 |
| 7 | 23 | 2 | 42938.3 | 24485.81 | 4744.27 |
| -6 | 24 | 2 | 40490.65 | 49876.42 | 7482.66 |
| -4 | 24 | 2 | 7313838 | 7430486 | 220316.4 |
| -2 | 24 | 2 | 249228.9 | 296691.1 | 10177.76 |
| 0 | 24 | 2 | 1034188 | 977286.5 | 43958.71 |
| 2 | 24 | 2 | 119470.6 | 106951.7 | 7045.02 |
| 4 | 24 | 2 | 49650.04 | 93635.84 | 5583.69 |
| 6 | 24 | 2 | 72155.23 | 84866.53 | 4326.33 |
| -7 | 25 | 2 | 2111.67 | 615.35 | 2832.03 |
| -5 | 25 | 2 | 10805.37 | 9696.64 | 2538.48 |
| -3 | 25 | 2 | 2123.01 | 4759.22 | 3527.8 |
| -1 | 25 | 2 | 84860.67 | 71482.09 | 4893.16 |
| 1 | 25 | 2 | 20468.8 | 12532.59 | 2733.23 |
| 3 | 25 | 2 | 96393.72 | 98886.61 | 10295.35 |
| 5 | 25 | 2 | 127301.6 | 127315.5 | 7587.64 |
| -6 | 26 | 2 | 97859.72 | 96644.27 | 19980.27 |
| -4 | 26 | 2 | 68736.79 | 86458.73 | 5012.9 |
| -2 | 26 | 2 | 377386.4 | 414786.8 | 19951.2 |
| 0 | 26 | 2 | 10881.71 | 21739.27 | 3241.08 |
| 2 | 26 | 2 | 89530.66 | 94536.09 | 4460.76 |
| 4 | 26 | 2 | 2199559 | 2144468 | 66614.77 |
| 6 | 26 | 2 | 9845.75 | 6539.3 | 1746.71 |
| -7 | 27 | 2 | 4575.53 | 6976.31 | 6548.22 |
| -5 | 27 | 2 | 14017.65 | 20677.9 | 4590.1 |
| -3 | 27 | 2 | 50378.52 | 49821.19 | 5176.85 |
| -1 | 27 | 2 | 5763.29 | 3918.86 | 2303.42 |
| 1 | 27 | 2 | 13402.38 | 9087.71 | 3733.91 |
| 3 | 27 | 2 | 61579.6 | 59295.03 | 5365.61 |
| 5 | 27 | 2 | 67025.31 | 69648.13 | 9124.7 |
| -6 | 28 | 2 | 25913.72 | 16983.67 | 3433.99 |
| -4 | 28 | 2 | 4725.57 | 9365.2 | 1553.98 |
| -2 | 28 | 2 | 141278.1 | 144694.1 | 4516.81 |
| 0 | 28 | 2 | 210031 | 207857.2 | 10596.6 |
| 2 | 28 | 2 | 32115.81 | 40185.16 | 3509.3 |
| 4 | 28 | 2 | 293557.5 | 273986.8 | 15834.12 |
| 6 | 28 | 2 | 25622.86 | 25353.98 | 3209.9 |
| -5 | 29 | 2 | 23946.59 | 17009.84 | 5275.84 |
| -3 | 29 | 2 | 18477.02 | 15818.26 | 4510.82 |
| -1 | 29 | 2 | 9145.38 | 14803.51 | 3398.42 |
| 1 | 29 | 2 | 3312.32 | 4286.21 | 2790.53 |
| 3 | 29 | 2 | 16750.69 | 18089.78 | 3428.04 |
| 5 | 29 | 2 | 2863.8 | 4007.3 | 1868.95 |
| -6 | 30 | 2 | 393965.9 | 357425.1 | 24380.11 |
| -4 | 30 | 2 | 108180.1 | 123937.9 | 6297.39 |
| -2 | 30 | 2 | 2150872 | 2107485 | 64748.49 |
| 2 | 30 | 2 | 438880.3 | 426413.8 | 14945.39 |
| 4 | 30 | 2 | 487794.8 | 477548.6 | 17120.02 |
| 6 | 30 | 2 | 199243.3 | 173497.5 | 10458.44 |
| -5 | 31 | 2 | 51522.92 | 60194.49 | 7562.96 |
| -3 | 31 | 2 | 25541.91 | 25612.11 | 3442.52 |
| -1 | 31 | 2 | 49021.17 | 55390.7 | 4837.55 |
| 1 | 31 | 2 | 19955.19 | 20826.73 | 3247.36 |
| 3 | 31 | 2 | 12932.06 | 17353.58 | 5015.55 |
| 5 | 31 | 2 | 37895.72 | 32906.99 | 6353.99 |
| -6 | 32 | 2 | 492301.5 | 513124.3 | 12568.71 |
| -4 | 32 | 2 | 270.45 | 8395.36 | 1675.37 |
| -2 | 32 | 2 | 2074652 | 2147315 | 95099.85 |
| 0 | 32 | 2 | 78585.11 | 90792.69 | 4017.62 |
| 2 | 32 | 2 | 642858.6 | 707346.7 | 23732.98 |
| 4 | 32 | 2 | 104874.4 | 108732.7 | 6611.64 |
| 6 | 32 | 2 | 233993.9 | 233205.6 | 12767.52 |
| -5 | 33 | 2 | 184881.8 | 173744.6 | 16270.14 |
| -3 | 33 | 2 | 1793.29 | 272.18 | 4040.45 |
| -1 | 33 | 2 | 3043.71 | 2285.8 | 2906.8 |
| 1 | 33 | 2 | 11748.53 | 11072.26 | 3739.2 |
| 3 | 33 | 2 | 32244.54 | 30058.9 | 4022.92 |
| 5 | 33 | 2 | 49658.72 | 54490.36 | 6232.2 |
| -6 | 34 | 2 | 143099.9 | 113241.2 | 5696.95 |
| -4 | 34 | 2 | 2528.48 | 7684.52 | 1818.07 |
| -2 | 34 | 2 | 512062.5 | 521328.8 | 23278.16 |
| 0 | 34 | 2 | 1379.5 | 8913.3 | 2420.57 |
| 2 | 34 | 2 | 2048.63 | 10083.95 | 2526.27 |
| 4 | 34 | 2 | 432836.8 | 399478.5 | 20099.18 |
| -3 | 35 | 2 | 9070.54 | 13585.31 | 3805.26 |
| -1 | 35 | 2 | 6640.55 | 7948.81 | 2341.82 |
| 1 | 35 | 2 | 7127.5 | 3900.39 | 2912.08 |
| 3 | 35 | 2 | 20386.96 | 15493.23 | 3897.75 |
| 5 | 35 | 2 | 41175.34 | 30679.92 | 6476.87 |
| -4 | 36 | 2 | 207323.6 | 202466.4 | 9877.83 |
| 2 | 36 | 2 | 2899.04 | 3921.53 | 1926.41 |
| 4 | 36 | 2 | 588969.1 | 543587.8 | 33198.29 |
| -5 | 37 | 2 | 106348.4 | 88805.3 | 11029.98 |
| -3 | 37 | 2 | 28924.55 | 29319.42 | 4002.79 |
| 1 | 37 | 2 | 63678.32 | 54124.57 | 7314.56 |
| 3 | 37 | 2 | 2888.62 | 607.78 | 3252.97 |
| 5 | 37 | 2 | 2324.6 | 619.5 | 6155.8 |
| -4 | 38 | 2 | 2152948 | 2121627 | 89368.17 |
| -2 | 38 | 2 | 20409.44 | 28140.44 | 2787.88 |
| 0 | 38 | 2 | 48005.65 | 61124.13 | 4057.91 |
| 2 | 38 | 2 | 228186.5 | 223524.8 | 13387.12 |
| 4 | 38 | 2 | 239791.3 | 250106.3 | 11533.33 |
| 1 | 39 | 2 | 3243.92 | 6804.55 | 3628.21 |
| -4 | 40 | 2 | 27161.86 | 29122.78 | 2389.82 |
| 0 | 40 | 2 | 320073.9 | 346845.7 | 12649.98 |
| 2 | 40 | 2 | 108350.6 | 117889.1 | 7103.16 |
| 4 | 40 | 2 | 56448.09 | 50431.32 | 5322.08 |
| -1 | 41 | 2 | 480.66 | -1902.63 | 3559.51 |
| 1 | 41 | 2 | 9721.5 | 11415.79 | 3575.36 |
| -4 | 42 | 2 | 94866.08 | 81506.6 | 7068.8 |
| -2 | 42 | 2 | 163680.7 | 155997.3 | 10453.9 |
| 2 | 42 | 2 | 919662.2 | 916833 | 41176.11 |
| -3 | 43 | 2 | 15893.68 | 22501.26 | 5401.36 |
| -1 | 43 | 2 | 17792.86 | 10977.13 | 4238.64 |
| 1 | 43 | 2 | 6344.39 | 10800.07 | 4783 |
| 3 | 43 | 2 | 50655.59 | 35777.39 | 6722.63 |
| 0 | 44 | 2 | 13354.39 | 5583.69 | 2185.38 |
| 2 | 44 | 2 | 90144.58 | 88604.47 | 6183.55 |
| 1 | 45 | 2 | 925.03 | 2772.77 | 3438.68 |
| -2 | 46 | 2 | 6626.11 | 12885.04 | 2787.88 |
| -3 | 1 | 3 | 22227.71 | 19286.36 | 921.45 |
| -1 | 1 | 3 | 32604.98 | 11318.18 | 1120.7 |
| 1 | 1 | 3 | 93520.27 | 83985.3 | 2913.54 |
| 3 | 1 | 3 | 856779.6 | 951641.8 | 27588.75 |
| -2 | 2 | 3 | 4999.14 | 3887.06 | 437.68 |
| 0 | 2 | 3 | 16382.78 | 3628.67 | 927.05 |
| 2 | 2 | 3 | 2306056 | 2344334 | 71605.43 |
| 4 | 2 | 3 | 104515.7 | 134134.1 | 5014.26 |
| -3 | 3 | 3 | 190858.6 | 181503.1 | 9085.06 |
| -1 | 3 | 3 | 222343.9 | 103839.8 | 3874.07 |
| 1 | 3 | 3 | 147857.4 | 139045.7 | 4440.27 |
| 3 | 3 | 3 | 192414.7 | 218160.8 | 9717.22 |
| -4 | 4 | 3 | 6449.03 | 528.51 | 124.2 |
| -2 | 4 | 3 | 72664.89 | 76857.88 | 2540.29 |
| 0 | 4 | 3 | 40931.96 | 11257.23 | 1831.28 |
| 2 | 4 | 3 | 1275795 | 898090.2 | 22663.08 |
| 4 | 4 | 3 | 7405.36 | 12091.99 | 726.08 |
| -3 | 5 | 3 | 26951.26 | 31029.95 | 1855.48 |
| -1 | 5 | 3 | 109702.3 | 82002.07 | 10241.17 |
| 1 | 5 | 3 | 195062.8 | 165319.9 | 13195.09 |
| 3 | 5 | 3 | 153032 | 122399.8 | 4367.65 |
| 5 | 5 | 3 | 100843.6 | 122861.2 | 17228.06 |
| -4 | 6 | 3 | 472544.4 | 499830 | 15186.7 |
| 4 | 6 | 3 | 50575.41 | 65663.56 | 2312.74 |
| -3 | 7 | 3 | 236898.1 | 250608.1 | 10581.45 |
| -1 | 7 | 3 | 93941.34 | 55801.79 | 3946.78 |
| 1 | 7 | 3 | 79715.17 | 51652.03 | 4190.97 |
| 3 | 7 | 3 | 32600.2 | 41919.49 | 2227.63 |
| 5 | 7 | 3 | 95441.91 | 126169.6 | 4507.25 |
| -4 | 8 | 3 | 4856.77 | 2375.08 | 436.05 |
| -2 | 8 | 3 | 136474.8 | 133221.2 | 7208.86 |
| 2 | 8 | 3 | 124346.8 | 159100.7 | 4753.1 |
| 4 | 8 | 3 | 755261.1 | 736443.3 | 19479.41 |
| -5 | 9 | 3 | 177423.7 | 224991.4 | 8171.48 |
| -3 | 9 | 3 | 3456.73 | 4973.85 | 1378.24 |
| -1 | 9 | 3 | 46160.48 | 31668.24 | 4656.16 |
| 1 | 9 | 3 | 16178.22 | 7251.98 | 2342.3 |
| 3 | 9 | 3 | 85115.38 | 61723 | 2989.95 |
| 5 | 9 | 3 | 69038.22 | 99965.77 | 7763.79 |
| -4 | 10 | 3 | 30108.79 | 36270.96 | 1490.76 |
| -2 | 10 | 3 | 411559.9 | 449496.6 | 22067.88 |
| 2 | 10 | 3 | 3430387 | 4182420 | 101974.5 |
| 4 | 10 | 3 | 1588925 | 1604113 | 40092.51 |
| 6 | 10 | 3 | 1072671 | 1121170 | 47119.19 |
| -5 | 11 | 3 | 2520.88 | 4573.36 | 912.68 |
| -3 | 11 | 3 | 6949.32 | 9188.12 | 2822.24 |
| -1 | 11 | 3 | 1094.3 | 3160.48 | 4058.95 |
| 1 | 11 | 3 | 80942.71 | 63792.2 | 4447.15 |
| 3 | 11 | 3 | 194774.1 | 162861.4 | 12425.01 |
| 5 | 11 | 3 | 3221.44 | 7951.59 | 1537.87 |
| -4 | 12 | 3 | 897581.1 | 747226.2 | 19861.26 |
| -2 | 12 | 3 | 576266.5 | 588438.9 | 28518.33 |
| 0 | 12 | 3 | 717281.6 | 574705.6 | 27873.55 |
| 2 | 12 | 3 | 8687.68 | 16751.87 | 1446.25 |
| 4 | 12 | 3 | 262448.5 | 233617.9 | 8858.84 |
| 6 | 12 | 3 | 137766.6 | 119023.6 | 5493.77 |
| -5 | 13 | 3 | 80630.17 | 89441.38 | 4019.91 |
| -3 | 13 | 3 | 170384 | 144333.1 | 9814.41 |
| -1 | 13 | 3 | 67671.42 | 81454.33 | 5579.26 |
| 1 | 13 | 3 | 41970.22 | 28721.24 | 3065.42 |
| 3 | 13 | 3 | 59006.06 | 60567.69 | 3487.07 |
| 5 | 13 | 3 | 11466.58 | 9931.95 | 1935.5 |
| -6 | 14 | 3 | 1344304 | 1541008 | 48108.98 |
| -4 | 14 | 3 | 237683.6 | 213627 | 6486.85 |
| -2 | 14 | 3 | 3682440 | 3744350 | 113937.3 |
| 0 | 14 | 3 | 133189.8 | 239699.8 | 13413.55 |
| 2 | 14 | 3 | 977930.4 | 1099817 | 35406.87 |
| 4 | 14 | 3 | 2431310 | 2683176 | 79906.98 |
| 6 | 14 | 3 | 84747.28 | 105206.9 | 3825.14 |
| -5 | 15 | 3 | 31944.53 | 25872.68 | 2625.37 |
| -3 | 15 | 3 | 126235.4 | 123319.6 | 10588.67 |
| -1 | 15 | 3 | 44369.12 | 31894.85 | 3260.9 |
| 1 | 15 | 3 | 135314.7 | 119248.7 | 6972.85 |
| 3 | 15 | 3 | 94325.32 | 97593.73 | 4911.66 |
| 5 | 15 | 3 | 47817.75 | 54701.53 | 3770.82 |
| -6 | 16 | 3 | 171247.3 | 175004.1 | 7420.45 |
| -4 | 16 | 3 | 77800.51 | 81594.69 | 3333.47 |
| -2 | 16 | 3 | 308667.8 | 378842.9 | 19034.24 |
| 2 | 16 | 3 | 1188296 | 1005408 | 32722.77 |
| 4 | 16 | 3 | 150667.9 | 155743.3 | 5123.35 |
| 6 | 16 | 3 | 143074.6 | 126065.7 | 6242.99 |
| -5 | 17 | 3 | 52063.66 | 51357.46 | 3226.66 |
| -3 | 17 | 3 | 163801.8 | 142235.3 | 12450.34 |
| -1 | 17 | 3 | 11359.89 | 12144.23 | 4097.26 |
| 1 | 17 | 3 | 14915.84 | 27743.31 | 3439.15 |
| 3 | 17 | 3 | 22585.38 | 19266.76 | 2246.01 |
| 5 | 17 | 3 | 5731.9 | 10810.02 | 2537.42 |
| -6 | 18 | 3 | 3672692 | 4056242 | 87684.19 |
| -4 | 18 | 3 | 825995.1 | 839612.6 | 38295.73 |
| -2 | 18 | 3 | 4279303 | 3985799 | 169857.4 |
| 2 | 18 | 3 | 1312955 | 1275547 | 38908.97 |
| 4 | 18 | 3 | 112338.3 | 139656.7 | 4900.61 |
| 6 | 18 | 3 | 335653 | 385422.3 | 14408.16 |
| -7 | 19 | 3 | 44709.33 | 15626.95 | 2485.31 |
| -5 | 19 | 3 | 62283 | 57449.98 | 3946.79 |
| -3 | 19 | 3 | 46507.7 | 49323.07 | 5943.08 |
| -1 | 19 | 3 | 188692.5 | 145516.3 | 8521.09 |
| 1 | 19 | 3 | 225663.4 | 222866.6 | 16106.3 |
| 3 | 19 | 3 | 173613.3 | 177805.2 | 10359.3 |
| 5 | 19 | 3 | 327681.8 | 392713.8 | 16196.27 |
| 7 | 19 | 3 | 1228.11 | 2557.98 | 4640.31 |
| -6 | 20 | 3 | 86730.96 | 95775.04 | 5952.29 |
| -4 | 20 | 3 | 388337.4 | 425819.1 | 16076.62 |
| -2 | 20 | 3 | 773095.4 | 749120.4 | 24555.04 |
| 0 | 20 | 3 | 45822.15 | 42872.63 | 3226.55 |
| 2 | 20 | 3 | 4883.03 | 15880.96 | 1420.13 |
| 4 | 20 | 3 | 551497.8 | 585230.3 | 21589.57 |
| 6 | 20 | 3 | 37268.06 | 40913.55 | 3025.6 |
| -7 | 21 | 3 | 410.27 | 2663.61 | 2390.36 |
| -5 | 21 | 3 | 2405.11 | 3412.74 | 1831.55 |
| -3 | 21 | 3 | 74118.44 | 79701.53 | 4909.8 |
| -1 | 21 | 3 | 16679.94 | 12852.06 | 2168.57 |
| 1 | 21 | 3 | 121582.6 | 125745.3 | 8392.58 |
| 3 | 21 | 3 | 38593.16 | 37785.73 | 5031.4 |
| 5 | 21 | 3 | 7315.41 | 10420.82 | 3196.16 |
| 7 | 21 | 3 | 6600.47 | 2016.26 | 5483.28 |
| -6 | 22 | 3 | 344629.8 | 430831.8 | 14569 |
| -4 | 22 | 3 | 851985.9 | 892785.9 | 42708.78 |
| -2 | 22 | 3 | 17182.1 | 14568.98 | 1610.23 |
| 0 | 22 | 3 | 659568.5 | 730208.7 | 34189.23 |
| 2 | 22 | 3 | 10113.38 | 35264.42 | 2415.35 |
| 4 | 22 | 3 | 1227586 | 1316165 | 33935.56 |
| 6 | 22 | 3 | 36472.71 | 48425.92 | 3100.87 |
| -7 | 23 | 3 | 6209.32 | 3058.52 | 3877.93 |
| -5 | 23 | 3 | 28785.27 | 27811.55 | 3369.12 |
| -3 | 23 | 3 | 30327.02 | 26961.87 | 4473.83 |
| -1 | 23 | 3 | 7356.63 | 16220.75 | 2804.52 |
| 1 | 23 | 3 | 34997.02 | 32670.14 | 3857.43 |
| 3 | 23 | 3 | 3028.34 | 8699.92 | 2003.28 |
| 5 | 23 | 3 | 189428.4 | 211988.4 | 10432.14 |
| 7 | 23 | 3 | 25906.49 | 13565.92 | 3635.85 |
| -6 | 24 | 3 | 33218.5 | 36319.16 | 2241.61 |
| -4 | 24 | 3 | 661088.9 | 633572.1 | 20986.31 |
| -2 | 24 | 3 | 732515.3 | 657460.9 | 22553.8 |
| 0 | 24 | 3 | 385280.3 | 327371.5 | 14679.33 |
| 2 | 24 | 3 | 16808.88 | 19731.29 | 1782.97 |
| 4 | 24 | 3 | 1375157 | 1423245 | 45877.7 |
| 6 | 24 | 3 | 54803.99 | 60370.46 | 5496.49 |
| -7 | 25 | 3 | 2740.2 | 2827.52 | 7396.48 |
| -5 | 25 | 3 | 10798.46 | 10997 | 2431.75 |
| -3 | 25 | 3 | 10007.11 | 15440.38 | 4172.58 |
| -1 | 25 | 3 | 20370.83 | 14272.27 | 3317.29 |
| 1 | 25 | 3 | 124928.6 | 141526.4 | 7658.1 |
| 3 | 25 | 3 | 107137.3 | 100205.6 | 7601.71 |
| 5 | 25 | 3 | 17140.79 | 16149.11 | 3397.47 |
| -6 | 26 | 3 | 69826.28 | 57827.71 | 7565.58 |
| -4 | 26 | 3 | 141812.4 | 169114.8 | 10564.89 |
| -2 | 26 | 3 | 233246.6 | 265673.4 | 14393.93 |
| 0 | 26 | 3 | 1007654 | 1032521 | 31531.42 |
| 2 | 26 | 3 | 409735.1 | 408323.1 | 11608.05 |
| 4 | 26 | 3 | 1047239 | 1115830 | 31173.55 |
| 6 | 26 | 3 | 20170.82 | 20919.81 | 2343.14 |
| -7 | 27 | 3 | 27792.27 | 13551.61 | 5355.69 |
| -5 | 27 | 3 | 14098.03 | 18076.24 | 2209.93 |
| -3 | 27 | 3 | 8146.7 | 9964.36 | 2715.6 |
| -1 | 27 | 3 | 13357.78 | 9907.07 | 2763.82 |
| 1 | 27 | 3 | 63221.02 | 60878.94 | 4523.57 |
| 3 | 27 | 3 | 139802.5 | 132537.2 | 9666.64 |
| 5 | 27 | 3 | 8637.23 | 7738.39 | 2490.32 |
| -6 | 28 | 3 | 96789.22 | 97158.95 | 4304.36 |
| -4 | 28 | 3 | 50254.66 | 45554.19 | 2669.13 |
| -2 | 28 | 3 | 946.65 | 5076.33 | 3097.06 |
| 0 | 28 | 3 | 761354.4 | 762365.8 | 33687.14 |
| 2 | 28 | 3 | 471985.7 | 535365.7 | 18226.64 |
| 4 | 28 | 3 | 203159.4 | 219887.9 | 8603.7 |
| 6 | 28 | 3 | 43516.69 | 55185.97 | 14942.26 |
| -5 | 29 | 3 | 24093.21 | 16829.75 | 4467.22 |
| -3 | 29 | 3 | 3819.12 | 6899.68 | 3683.71 |
| -1 | 29 | 3 | 3329.91 | 7082.13 | 2137.95 |
| 1 | 29 | 3 | 62782.57 | 72621.48 | 6045.66 |
| 3 | 29 | 3 | 58120.57 | 49327.68 | 4908.68 |
| 5 | 29 | 3 | 40992.97 | 47283.9 | 4440.73 |
| -6 | 30 | 3 | 30698.39 | 48059.51 | 3218.62 |
| -4 | 30 | 3 | 26861.87 | 23420.73 | 1830.97 |
| -2 | 30 | 3 | 854115.8 | 815737.4 | 21061.31 |
| 2 | 30 | 3 | 3005334 | 3149134 | 94044.55 |
| 4 | 30 | 3 | 190703.9 | 189462.7 | 7759.12 |
| 6 | 30 | 3 | 486018.8 | 479817.4 | 16080.15 |
| -5 | 31 | 3 | 51788.23 | 35497.29 | 7412.33 |
| -3 | 31 | 3 | 27788.16 | 22050.49 | 5036.69 |
| -1 | 31 | 3 | 20061.86 | 30274.43 | 3562.38 |
| 1 | 31 | 3 | 105693.1 | 109156.4 | 6782.56 |
| 3 | 31 | 3 | 40971.02 | 33887.98 | 5374.93 |
| 5 | 31 | 3 | 10924.17 | 13765.64 | 3407.66 |
| -6 | 32 | 3 | 161817.6 | 175981.8 | 8233.95 |
| -4 | 32 | 3 | 316598.5 | 287466.4 | 19731.87 |
| -2 | 32 | 3 | 903076.9 | 991383.2 | 37007.51 |
| 0 | 32 | 3 | 63184.25 | 66946.19 | 4494.97 |
| 2 | 32 | 3 | 515182.4 | 526413.7 | 18710.87 |
| 4 | 32 | 3 | 43581.7 | 36481.64 | 1969.85 |
| 6 | 32 | 3 | 177720.5 | 143643.7 | 6079.44 |
| -5 | 33 | 3 | 186021.4 | 180962.7 | 8810.95 |
| -3 | 33 | 3 | 8100.91 | 6899.68 | 3620.28 |
| -1 | 33 | 3 | 11802.6 | 13852.21 | 3338.53 |
| 1 | 33 | 3 | 23246.42 | 24629.73 | 6811.16 |
| 3 | 33 | 3 | 13967.01 | 15808.76 | 2994.88 |
| 5 | 33 | 3 | 17697.8 | 10570.99 | 6083.13 |
| -6 | 34 | 3 | 16219.26 | 23418.58 | 2241.12 |
| -4 | 34 | 3 | 243377.6 | 245041.5 | 15170.84 |
| 0 | 34 | 3 | 287956.4 | 316798.7 | 15842.05 |
| 2 | 34 | 3 | 1162628 | 1186552 | 36460.99 |
| 4 | 34 | 3 | 85701.33 | 97820.4 | 4599.25 |
| -5 | 35 | 3 | 80155.54 | 64698.52 | 5694.14 |
| -3 | 35 | 3 | 48339.29 | 47708.47 | 6828.33 |
| -1 | 35 | 3 | 7158.07 | 8353.08 | 4611.24 |
| 1 | 35 | 3 | 7559.3 | 7728.9 | 2631.79 |
| 3 | 35 | 3 | 11329.96 | 11254.59 | 4265.06 |
| 5 | 35 | 3 | 14218.26 | 8723.76 | 3384.52 |
| -4 | 36 | 3 | 1824.8 | 3593.86 | 2100.82 |
| -2 | 36 | 3 | 30130.4 | 34189.07 | 2226.84 |
| 2 | 36 | 3 | 452136.6 | 507845.4 | 19088.79 |
| 4 | 36 | 3 | 168259.6 | 155780 | 8116.89 |
| -5 | 37 | 3 | 106969.4 | 91054.12 | 10337.63 |
| -3 | 37 | 3 | 21236.89 | 18193.91 | 4204.29 |
| -1 | 37 | 3 | 63999.76 | 49422.28 | 4856.3 |
| 1 | 37 | 3 | 8207.43 | 11941.02 | 2331.11 |
| 3 | 37 | 3 | 2944.38 | 3379.81 | 3144.63 |
| 5 | 37 | 3 | 15377.37 | 11613.9 | 3546.98 |
| -4 | 38 | 3 | 219254.8 | 213152.8 | 13302.56 |
| -2 | 38 | 3 | 25058.14 | 31018.17 | 3118.2 |
| 0 | 38 | 3 | 400183.1 | 488030.2 | 22982.2 |
| 2 | 38 | 3 | 2854.61 | 9441.35 | 1489.25 |
| 4 | 38 | 3 | 165646.3 | 170832.5 | 11312.73 |
| -5 | 39 | 3 | 34687.77 | 17372.08 | 5464.78 |
| -3 | 39 | 3 | 6038.81 | 1075.52 | 4241.28 |
| -1 | 39 | 3 | 3228.01 | 2108.75 | 3009.86 |
| 1 | 39 | 3 | 31722.36 | 24736.85 | 4888.71 |
| 3 | 39 | 3 | 34229.48 | 47301.52 | 6719.99 |
| -4 | 40 | 3 | 3646.29 | 7466.03 | 2061.18 |
| -2 | 40 | 3 | 61158.12 | 87468.18 | 6196.76 |
| 0 | 40 | 3 | 50005.29 | 59208.32 | 3238.6 |
| 4 | 40 | 3 | 111214 | 111556.5 | 10280.81 |
| -3 | 41 | 3 | 7664.02 | 8836.66 | 4024.59 |
| -1 | 41 | 3 | 9702.54 | 12372.39 | 4236 |
| 1 | 41 | 3 | 5575.24 | 5324.72 | 3456.45 |
| -4 | 42 | 3 | 9634.82 | 9433.88 | 2536.84 |
| 2 | 42 | 3 | 9579.19 | 34059.74 | 3419.45 |
| -3 | 43 | 3 | 8902.93 | 6323.61 | 4730.15 |
| -1 | 43 | 3 | 6306.56 | 8902.73 | 4904.56 |
| 3 | 43 | 3 | 13484.51 | 9747.37 | 2518.65 |
| 0 | 44 | 3 | 59610.07 | 46889.29 | 4217.5 |
| 2 | 44 | 3 | 9780.62 | 9206.62 | 3472.3 |
| 1 | 45 | 3 | 15578.56 | 19212.16 | 5855.88 |
| 0 | 46 | 3 | 1869.34 | 4294.13 | 2047.97 |
| -2 | 0 | 4 | 784669.3 | 968732.1 | 30216.32 |
| 0 | 0 | 4 | 238475.2 | 130869.3 | 7502.18 |
| 2 | 0 | 4 | 272603.4 | 345973.2 | 11640.04 |
| 4 | 0 | 4 | 2113222 | 2141526 | 66095.41 |
| -3 | 1 | 4 | 46535.17 | 40073.91 | 1733.12 |
| -1 | 1 | 4 | 94047.62 | 85089.16 | 2840.67 |
| 1 | 1 | 4 | 132420.5 | 90660.94 | 4542.15 |
| 3 | 1 | 4 | 20369.38 | 25618.42 | 1520.05 |
| 5 | 1 | 4 | 34602.54 | 43138.95 | 2945.12 |
| -2 | 2 | 4 | 31060.84 | 8605.09 | 760.96 |
| 0 | 2 | 4 | 9547.49 | 7354.2 | 1508.89 |
| 2 | 2 | 4 | 84736.02 | 42091.17 | 2415.9 |
| 4 | 2 | 4 | 191513.2 | 188647.5 | 6355.83 |
| -3 | 3 | 4 | 142040.3 | 92601.91 | 3187.31 |
| -1 | 3 | 4 | 148396.9 | 135831.1 | 13689.29 |
| 1 | 3 | 4 | 124405.7 | 86178.56 | 7159.09 |
| 3 | 3 | 4 | 306996.3 | 274187.9 | 7801.88 |
| 5 | 3 | 4 | 231923.8 | 293610.5 | 15547.41 |
| -4 | 4 | 4 | 122256.9 | 134336.3 | 7026.52 |
| 0 | 4 | 4 | 1002.79 | 8813.77 | 1108.88 |
| 2 | 4 | 4 | 5718066 | 5240039 | 508272 |
| 4 | 4 | 4 | 689388.8 | 804122.5 | 27269.59 |
| -3 | 5 | 4 | 10589.98 | 20020.93 | 1729.9 |
| -1 | 5 | 4 | 194298.8 | 155681.9 | 8465.2 |
| 1 | 5 | 4 | 62293.12 | 38902.64 | 2802.66 |
| 3 | 5 | 4 | 172169.4 | 185427.2 | 10729.88 |
| 5 | 5 | 4 | 71029.75 | 91750.54 | 4190.97 |
| -4 | 6 | 4 | 13089.21 | 10334.23 | 542.79 |
| -2 | 6 | 4 | 74885.64 | 51997.16 | 7794.35 |
| 0 | 6 | 4 | 74992.38 | 12126.63 | 1915.84 |
| 2 | 6 | 4 | 429140.8 | 354307.8 | 9825.31 |
| 4 | 6 | 4 | 1677342 | 1647347 | 40738.3 |
| -5 | 7 | 4 | 79552.97 | 11270.45 | 776.91 |
| -3 | 7 | 4 | 46063.77 | 46481.16 | 2454.8 |
| -1 | 7 | 4 | 80096.04 | 58291.93 | 6988.21 |
| 1 | 7 | 4 | 76977.62 | 75067.57 | 4523.58 |
| 3 | 7 | 4 | 79886.16 | 76905.77 | 4193.71 |
| 5 | 7 | 4 | 265465.4 | 396600 | 13736.69 |
| -4 | 8 | 4 | 122167.1 | 98115.77 | 3685.61 |
| -2 | 8 | 4 | 3690566 | 3063307 | 90588.91 |
| 0 | 8 | 4 | 2226533 | 1994335 | 86641.06 |
| 4 | 8 | 4 | 469140.2 | 467277.6 | 12748.99 |
| -5 | 9 | 4 | 131255.5 | 138664.8 | 7499.54 |
| -3 | 9 | 4 | 56326.71 | 57477.32 | 2962.26 |
| -1 | 9 | 4 | 16083.78 | 5232.93 | 1864.73 |
| 1 | 9 | 4 | 55502.1 | 31793.31 | 2780.7 |
| 3 | 9 | 4 | 67580.72 | 55724.97 | 3039.39 |
| 5 | 9 | 4 | 121874.1 | 153055.3 | 6597.85 |
| -4 | 10 | 4 | 40567.98 | 30097.44 | 2411.32 |
| -2 | 10 | 4 | 580470.5 | 457333.2 | 16073.27 |
| 0 | 10 | 4 | 667635.8 | 659668.7 | 29366.58 |
| 2 | 10 | 4 | 1747374 | 1519992 | 37814.02 |
| 4 | 10 | 4 | 40805.05 | 40910.17 | 1715.72 |
| 6 | 10 | 4 | 92994.88 | 93802.13 | 3860.62 |
| -5 | 11 | 4 | 17502.06 | 18235.06 | 1341.96 |
| -3 | 11 | 4 | 71664.99 | 59824.41 | 3347.53 |
| -1 | 11 | 4 | 80948.77 | 64623.07 | 6618.25 |
| 1 | 11 | 4 | 215661 | 163420.8 | 6805.32 |
| 3 | 11 | 4 | 40652.26 | 38148.5 | 2530.83 |
| 5 | 11 | 4 | 7349.61 | 8764.12 | 2795.08 |
| -4 | 12 | 4 | 4463145 | 4470145 | 132198.8 |
| -2 | 12 | 4 | 545200.1 | 635716.6 | 30122.35 |
| 2 | 12 | 4 | 580927.5 | 575144.6 | 15674.8 |
| 4 | 12 | 4 | 2428539 | 2387996 | 59410.64 |
| 6 | 12 | 4 | 167556.2 | 171032.3 | 5527.9 |
| -5 | 13 | 4 | 35152.56 | 41541.33 | 2475.31 |
| -3 | 13 | 4 | 16197.22 | 26478.41 | 4731.47 |
| -1 | 13 | 4 | 41855.97 | 26972.18 | 3071.4 |
| 1 | 13 | 4 | 37032.3 | 44224.18 | 4044.81 |
| 3 | 13 | 4 | 21870.62 | 29012.26 | 3413.91 |
| 5 | 13 | 4 | 30897.67 | 30506.79 | 2456.83 |
| -6 | 14 | 4 | 137715.1 | 134749.3 | 6068.07 |
| -4 | 14 | 4 | 313480.8 | 306645 | 8779.84 |
| -2 | 14 | 4 | 519151.2 | 406527.9 | 13967.5 |
| 2 | 14 | 4 | 14887.95 | 15591.1 | 1054.75 |
| 4 | 14 | 4 | 298174.7 | 313221.3 | 9002.99 |
| 6 | 14 | 4 | 5437.69 | 3592.55 | 918.63 |
| -5 | 15 | 4 | 73486.27 | 82772.18 | 9421.99 |
| -3 | 15 | 4 | 146110.7 | 127603.1 | 10459.19 |
| -1 | 15 | 4 | 134668.1 | 103989.4 | 9753.63 |
| 1 | 15 | 4 | 57814.27 | 62367.07 | 4983.61 |
| 3 | 15 | 4 | 51205.98 | 57706.24 | 4213.22 |
| 5 | 15 | 4 | 131646.8 | 178606.7 | 8437.14 |
| -6 | 16 | 4 | 7039.65 | 8940.88 | 866.29 |
| -4 | 16 | 4 | 158837.8 | 219907.6 | 8338.26 |
| -2 | 16 | 4 | 182975.9 | 184880.3 | 11037.9 |
| 2 | 16 | 4 | 337838.1 | 372454.4 | 9448.46 |
| 4 | 16 | 4 | 336471.8 | 307631.1 | 13854.85 |
| 6 | 16 | 4 | 696709.8 | 801894.4 | 49610.61 |
| -5 | 17 | 4 | 70606.26 | 85321.93 | 4718.27 |
| -3 | 17 | 4 | 9734.21 | 9934.73 | 2363.97 |
| -1 | 17 | 4 | 15007.23 | 22937.28 | 4447.4 |
| 1 | 17 | 4 | 4154.88 | 11430.85 | 3221.16 |
| 3 | 17 | 4 | 18977.82 | 14874.74 | 2165.7 |
| 5 | 17 | 4 | 17707.87 | 25538.83 | 2641.9 |
| 7 | 17 | 4 | 63989.84 | 44156.9 | 3794.69 |
| -6 | 18 | 4 | 1260261 | 1216891 | 29439.79 |
| -4 | 18 | 4 | 1894.57 | 5864.88 | 1057.9 |
| -2 | 18 | 4 | 131785.2 | 105781.2 | 4792.92 |
| 0 | 18 | 4 | 406175.9 | 462611.6 | 22329.49 |
| 2 | 18 | 4 | 637146.9 | 598935.9 | 21023.75 |
| 4 | 18 | 4 | 752941.5 | 730008.8 | 24787.68 |
| 6 | 18 | 4 | 532652.6 | 539656.6 | 16375.26 |
| -7 | 19 | 4 | 44929.7 | 21956 | 2312.36 |
| -5 | 19 | 4 | 11821.99 | 9555.64 | 1955.63 |
| -3 | 19 | 4 | 142738.6 | 149510.4 | 8498.98 |
| -1 | 19 | 4 | 225226.3 | 217810.7 | 10229.81 |
| 1 | 19 | 4 | 194961 | 188639.5 | 10725.4 |
| 3 | 19 | 4 | 29992.31 | 23134.47 | 2264.55 |
| 5 | 19 | 4 | 39494.11 | 44513.41 | 3621.67 |
| 7 | 19 | 4 | 41640.65 | 3715.42 | 4471.18 |
| -6 | 20 | 4 | 1120947 | 1085488 | 30612.81 |
| -4 | 20 | 4 | 7752.16 | 12091.97 | 1465.69 |
| -2 | 20 | 4 | 3434639 | 3343595 | 103572.6 |
| 2 | 20 | 4 | 4454428 | 4155958 | 125608.6 |
| 4 | 20 | 4 | 101932.8 | 93361.76 | 3002.85 |
| 6 | 20 | 4 | 508081.8 | 542144.6 | 16285.34 |
| -7 | 21 | 4 | 412.76 | 53.66 | 2225.81 |
| -5 | 21 | 4 | 17517.12 | 10880.33 | 1925.43 |
| -3 | 21 | 4 | 35968.29 | 35301.36 | 3033.9 |
| -1 | 21 | 4 | 120975.4 | 125911.1 | 9563.36 |
| 1 | 21 | 4 | 142713.2 | 162694.9 | 8734.45 |
| 3 | 21 | 4 | 37758.57 | 41559.23 | 4010.73 |
| 5 | 21 | 4 | 8961.85 | 9152.95 | 3046.23 |
| 7 | 21 | 4 | 4292.84 | 479.75 | 3069.89 |
| -6 | 22 | 4 | 75965.4 | 62297.52 | 3679.08 |
| -4 | 22 | 4 | 390405.8 | 416842.7 | 20995.01 |
| -2 | 22 | 4 | 795640.4 | 773847.6 | 33964.61 |
| 0 | 22 | 4 | 975679.3 | 558100.4 | 463713.5 |
| 2 | 22 | 4 | 2116678 | 2027803 | 63536.63 |
| 4 | 22 | 4 | 121723.5 | 151380.9 | 5058.03 |
| 6 | 22 | 4 | 937.44 | 82.81 | 1457.84 |
| -7 | 23 | 4 | 6239.67 | 4188.19 | 2948.13 |
| -5 | 23 | 4 | 44127.73 | 38028.04 | 4143.43 |
| -3 | 23 | 4 | 37331.14 | 35819.68 | 5742.25 |
| -1 | 23 | 4 | 35013.39 | 33933.24 | 3872.87 |
| 1 | 23 | 4 | 140641.2 | 135098.9 | 10114.59 |
| 3 | 23 | 4 | 47846.51 | 39041.91 | 4218.25 |
| 5 | 23 | 4 | 62340.9 | 60424.67 | 4711.9 |
| 7 | 23 | 4 | 18341.77 | 17550.9 | 4056.57 |
| -6 | 24 | 4 | 40461.8 | 59387.66 | 6288.13 |
| -4 | 24 | 4 | 813741.3 | 833948.8 | 27775.84 |
| -2 | 24 | 4 | 119364.5 | 111449 | 4854.34 |
| 0 | 24 | 4 | 47041.52 | -3768.27 | 3768.27 |
| 2 | 24 | 4 | 324083.9 | 308255 | 11136.62 |
| 4 | 24 | 4 | 2074637 | 2265553 | 57559.34 |
| 6 | 24 | 4 | 199911 | 210690.1 | 10668.82 |
| -7 | 25 | 4 | 2755.6 | -2838.28 | 3675.82 |
| -5 | 25 | 4 | 85757.64 | 80774.44 | 5127.64 |
| -3 | 25 | 4 | 34973.09 | 29390.37 | 4965.34 |
| -1 | 25 | 4 | 124285.1 | 139933.9 | 10809.33 |
| 1 | 25 | 4 | 216992.8 | 248507.4 | 19568.03 |
| 3 | 25 | 4 | 56919.47 | 46966.01 | 3478.31 |
| 5 | 25 | 4 | 2169.25 | 692.52 | 2179.68 |
| -6 | 26 | 4 | 97837.31 | 79830.98 | 6107.32 |
| -4 | 26 | 4 | 4659.09 | 3014.17 | 1865.64 |
| -2 | 26 | 4 | 89358.69 | 98255.05 | 5747.53 |
| 0 | 26 | 4 | 4181154 | 3991451 | 164432.3 |
| 2 | 26 | 4 | 84525.16 | 86247.33 | 5493.85 |
| 4 | 26 | 4 | 8904.06 | 4522.89 | 978.74 |
| 6 | 26 | 4 | 5912.79 | 5458.61 | 1941.82 |
| -7 | 27 | 4 | 27762.76 | 13237.25 | 8727 |
| -5 | 27 | 4 | 3595.7 | 2420.64 | 2341.45 |
| -3 | 27 | 4 | 34106.23 | 30705.78 | 4958.73 |
| -1 | 27 | 4 | 63456.91 | 64750.24 | 7692.44 |
| 1 | 27 | 4 | 113487 | 131732.3 | 15625.36 |
| 3 | 27 | 4 | 133336.3 | 136906.9 | 9255.71 |
| 5 | 27 | 4 | 14359.11 | 11099.87 | 2898.18 |
| -6 | 28 | 4 | 26070.86 | 17076.09 | 4658.8 |
| -4 | 28 | 4 | 86805.13 | 84429.48 | 3829.72 |
| -2 | 28 | 4 | 32118.64 | 37865 | 3149.91 |
| 0 | 28 | 4 | 593947 | 618540.1 | 28494.54 |
| 2 | 28 | 4 | 187451.6 | 216527.5 | 8392.33 |
| 4 | 28 | 4 | 84680.45 | 88042.41 | 2810.99 |
| 6 | 28 | 4 | 193039 | 163721.6 | 7256.56 |
| -5 | 29 | 4 | 1052.06 | 861.61 | 3036.67 |
| -3 | 29 | 4 | 284.57 | 2888.3 | 2721.82 |
| -1 | 29 | 4 | 62398.91 | 73528.98 | 6219.93 |
| 1 | 29 | 4 | 16873.57 | 22231.71 | 4484.4 |
| 3 | 29 | 4 | 15299.65 | 14346.39 | 3035.54 |
| 5 | 29 | 4 | 14748.85 | 17741.87 | 4071.26 |
| -6 | 30 | 4 | 394138.3 | 379788.4 | 12725.01 |
| -4 | 30 | 4 | 332396.9 | 369210.1 | 13946.83 |
| -2 | 30 | 4 | 438710.4 | 424873.9 | 15601.07 |
| 2 | 30 | 4 | 628338.4 | 616259.6 | 28748.23 |
| 4 | 30 | 4 | 14144.42 | 13799.1 | 1306.38 |
| 6 | 30 | 4 | 264508.3 | 265986.1 | 14015.24 |
| -5 | 31 | 4 | 21279.77 | 25838.9 | 3597.17 |
| -3 | 31 | 4 | 56844.11 | 49494.13 | 4324.19 |
| -1 | 31 | 4 | 106322.7 | 112974.7 | 8500.4 |
| 1 | 31 | 4 | 39194.52 | 39310.47 | 6387.03 |
| 3 | 31 | 4 | 39785.69 | 46022.54 | 6482.16 |
| 5 | 31 | 4 | 8511.65 | 14320.68 | 3073.8 |
| -6 | 32 | 4 | 492834.6 | 484086.5 | 16632.57 |
| -4 | 32 | 4 | 28759.16 | 32149.18 | 3089.13 |
| -2 | 32 | 4 | 643259.3 | 721863.5 | 33282.83 |
| 0 | 32 | 4 | 254506.9 | 278941.6 | 13524.54 |
| 2 | 32 | 4 | 368964 | 436726.5 | 14236.52 |
| 4 | 32 | 4 | 65649.33 | 62115.34 | 2639.39 |
| 6 | 32 | 4 | 24121.86 | 17567.95 | 3459.25 |
| -5 | 33 | 4 | 10132.56 | 4175.22 | 3868.68 |
| -1 | 33 | 4 | 23105.93 | 23706.26 | 4764.51 |
| 1 | 33 | 4 | 65780.38 | 63969.56 | 5810.16 |
| 3 | 33 | 4 | 23233.27 | 19789.63 | 3232.54 |
| 5 | 33 | 4 | 4609.45 | 5734.85 | 3681.22 |
| -6 | 34 | 4 | 143321.1 | 114946.7 | 5955.1 |
| -4 | 34 | 4 | 17038.76 | 18188.63 | 3004.57 |
| -2 | 34 | 4 | 2060.74 | 8622.62 | 1701.8 |
| 0 | 34 | 4 | 850370.4 | 935746.8 | 29839.95 |
| 2 | 34 | 4 | 17010.92 | 29971.94 | 2267.15 |
| 4 | 34 | 4 | 75622.03 | 68259.2 | 3331.23 |
| -5 | 35 | 4 | 13808.67 | 6587.86 | 4447.4 |
| -1 | 35 | 4 | 7520.76 | 12756.22 | 2710.08 |
| 1 | 35 | 4 | 52354.26 | 42325.61 | 6413.45 |
| 3 | 35 | 4 | 9524.81 | 7369.63 | 2735.47 |
| 5 | 35 | 4 | 27916.71 | 15623.37 | 4087.73 |
| -2 | 36 | 4 | 2908.15 | 3174.58 | 1284.9 |
| 0 | 36 | 4 | 1089593 | 1046505 | 46400.41 |
| 2 | 36 | 4 | 18797.24 | 32233.74 | 3118.2 |
| 4 | 36 | 4 | 523912.6 | 588921.1 | 22950.48 |
| -5 | 37 | 4 | 3034.78 | 4809.48 | 2691.68 |
| -3 | 37 | 4 | 43371.92 | 36786.85 | 6273.4 |
| -1 | 37 | 4 | 8251.54 | 6148.51 | 3256.93 |
| 1 | 37 | 4 | 1247.19 | 6125.42 | 4103.87 |
| 3 | 37 | 4 | 47523.91 | 53100.5 | 4870.21 |
| 5 | 37 | 4 | 3420.96 | 4677.68 | 5519.19 |
| -4 | 38 | 4 | 40662.96 | 50122.8 | 6482.16 |
| -2 | 38 | 4 | 228192.4 | 223273.8 | 13244.43 |
| 0 | 38 | 4 | 389884.4 | 397982.9 | 22033.53 |
| 2 | 38 | 4 | 2512.18 | 3405.54 | 1217.7 |
| 4 | 38 | 4 | 165169.3 | 143225.6 | 12772.73 |
| -5 | 39 | 4 | 18823.07 | 4376.05 | 6059.35 |
| -3 | 39 | 4 | 21339.44 | 15279.18 | 4901.92 |
| -1 | 39 | 4 | 31529.04 | 22395.55 | 4748.65 |
| 1 | 39 | 4 | 27640.86 | 27743.19 | 3557.18 |
| 3 | 39 | 4 | 10665.55 | 7688.49 | 2901.57 |
| -4 | 40 | 4 | 155383.4 | 157013.9 | 5959.7 |
| 0 | 40 | 4 | 75314.86 | 79069.52 | 3758.96 |
| 2 | 40 | 4 | 11156.56 | 11325.94 | 2481.35 |
| 4 | 40 | 4 | 55639.32 | 56704.48 | 4544.77 |
| -3 | 41 | 4 | 3008.65 | 10488.25 | 6788.69 |
| -1 | 41 | 4 | 5569.73 | 9750.99 | 4994.41 |
| 3 | 41 | 4 | 5855.62 | 9856.69 | 6334.18 |
| -4 | 42 | 4 | 58312.52 | 37305.95 | 2989.99 |
| -2 | 42 | 4 | 919751.8 | 851216 | 38398.8 |
| 2 | 42 | 4 | 831695.8 | 759733.8 | 32495.36 |
| -3 | 43 | 4 | 2954.25 | 1101.94 | 4061.59 |
| -1 | 43 | 4 | 17935.28 | 8017.48 | 4698.44 |
| 1 | 43 | 4 | 26841.27 | 13646.09 | 4537.25 |
| 3 | 43 | 4 | 24271.93 | 26681.69 | 3318.82 |
| -2 | 44 | 4 | 90075.03 | 92391.24 | 5800.38 |
| 0 | 44 | 4 | 152327.8 | 193561 | 11635.12 |
| 2 | 44 | 4 | 126329.4 | 114829.1 | 7412.33 |
| -1 | 45 | 4 | 15508.98 | 27170.63 | 7531.25 |
| 1 | 45 | 4 | 28909.1 | 27939.61 | 5665.61 |
| 0 | 46 | 4 | 894.03 | 4054.77 | 1630.44 |
| -3 | 1 | 5 | 120296.4 | 104158 | 3287.3 |
| -1 | 1 | 5 | 131693.7 | 94546.24 | 9576.68 |
| 1 | 1 | 5 | 155289.9 | 107543.5 | 7972.02 |
| 3 | 1 | 5 | 44046.99 | 48852.32 | 2276.18 |
| 5 | 1 | 5 | 25265.26 | 27328.43 | 5594.26 |
| -4 | 2 | 5 | 16258.13 | 27563.05 | 3069.31 |
| -2 | 2 | 5 | 2306102 | 2328836 | 70218.49 |
| 0 | 2 | 5 | 29077.43 | 63032.58 | 4376.05 |
| 2 | 2 | 5 | 3637765 | 3595224 | 87190.59 |
| 4 | 2 | 5 | 185141.1 | 205530.2 | 6454.09 |
| -3 | 3 | 5 | 239329.8 | 238278.5 | 9311.74 |
| -1 | 3 | 5 | 124375.5 | 80992.36 | 5272.73 |
| 1 | 3 | 5 | 158578.5 | 86222.36 | 6702.87 |
| 3 | 3 | 5 | 25193.54 | 28815.27 | 1745.71 |
| 5 | 3 | 5 | 148295 | 178526.2 | 14391.3 |
| -4 | 4 | 5 | 14353.62 | 8097.48 | 553.26 |
| -2 | 4 | 5 | 1275469 | 868673.9 | 19450.84 |
| 0 | 4 | 5 | 20032.55 | 38319.67 | 1994.13 |
| 2 | 4 | 5 | 194621.6 | 190144.8 | 5025.75 |
| 4 | 4 | 5 | 962434.4 | 878785.8 | 22972.58 |
| -3 | 5 | 5 | 36440.63 | 59037.62 | 3278.21 |
| -1 | 5 | 5 | 62671.89 | 36857.89 | 2139.7 |
| 1 | 5 | 5 | 109804.5 | 69225.71 | 2683.83 |
| 3 | 5 | 5 | 119.57 | -111.77 | 1755.64 |
| 5 | 5 | 5 | 24094.68 | 30991.29 | 3728.51 |
| -4 | 6 | 5 | 2170.07 | 2677.14 | 604.46 |
| -2 | 6 | 5 | 4107015 | 3636597 | 151024 |
| 4 | 6 | 5 | 222401.6 | 188649.9 | 5974.89 |
| -5 | 7 | 5 | 80175.51 | 80795.76 | 4378.69 |
| -3 | 7 | 5 | 249398 | 257041.7 | 14534.63 |
| -1 | 7 | 5 | 76663.93 | 82656.14 | 4012.49 |
| 1 | 7 | 5 | 99338.51 | 74857.86 | 2904.51 |
| 3 | 7 | 5 | 77795.44 | 70710.73 | 4537.85 |
| 5 | 7 | 5 | 288507.9 | 398027.4 | 20975.3 |
| -4 | 8 | 5 | 43556.23 | 49279.14 | 2010.66 |
| -2 | 8 | 5 | 124451 | 160307.7 | 5126.29 |
| 2 | 8 | 5 | 422129.4 | 394823.6 | 10820.37 |
| 4 | 8 | 5 | 1140843 | 1068052 | 27659.3 |
| 6 | 8 | 5 | 65407.52 | 69224.06 | 4510.82 |
| -5 | 9 | 5 | 15781.35 | 12862.44 | 1039.63 |
| -3 | 9 | 5 | 309585.1 | 271904.6 | 11310.29 |
| -1 | 9 | 5 | 55608.09 | 25613.86 | 2450.18 |
| 1 | 9 | 5 | 81345.67 | 84579.83 | 4157.2 |
| 3 | 9 | 5 | 63064.75 | 58680.11 | 2727.01 |
| 5 | 9 | 5 | 100583.2 | 143903.1 | 11811 |
| -4 | 10 | 5 | 2386322 | 2322890 | 126634.6 |
| -2 | 10 | 5 | 3430590 | 3993237 | 170354.2 |
| 2 | 10 | 5 | 4956847 | 5041032 | 208134.6 |
| 4 | 10 | 5 | 1553.67 | 4431.38 | 770.39 |
| 6 | 10 | 5 | 44569.82 | 57118.41 | 2302.74 |
| -5 | 11 | 5 | 48167.16 | 58571.99 | 2777.87 |
| -3 | 11 | 5 | 26984.45 | 24420.55 | 1954.85 |
| -1 | 11 | 5 | 215713.3 | 164097.6 | 8089 |
| 1 | 11 | 5 | 8886.9 | 13098.7 | 2106.3 |
| 3 | 11 | 5 | 5052.63 | 6198.17 | 1796.88 |
| 5 | 11 | 5 | 73103.88 | 96780.66 | 4537.77 |
| -6 | 12 | 5 | 121619.1 | 118343.2 | 8564.48 |
| -4 | 12 | 5 | 211219.7 | 197265.5 | 5988.18 |
| -2 | 12 | 5 | 8701.21 | 15528.03 | 1289.81 |
| 2 | 12 | 5 | 686472.2 | 572413.2 | 15699.86 |
| 4 | 12 | 5 | 145983.8 | 142843.3 | 4337.49 |
| 6 | 12 | 5 | 42209.17 | 35702.99 | 3681.16 |
| -5 | 13 | 5 | 64569.23 | 76920.02 | 4845.74 |
| -3 | 13 | 5 | 21207.58 | 18384.65 | 1986.22 |
| -1 | 13 | 5 | 36990.54 | 44820.18 | 6014.43 |
| 1 | 13 | 5 | 10212.53 | 17283.31 | 2346.36 |
| 3 | 13 | 5 | 81781.09 | 74935.88 | 3812.69 |
| 5 | 13 | 5 | 43902.23 | 61704.44 | 4180.5 |
| -6 | 14 | 5 | 794193 | 903768.5 | 31865.69 |
| -4 | 14 | 5 | 8463.52 | 6791.49 | 974.8 |
| -2 | 14 | 5 | 977800.3 | 1053304 | 28815.87 |
| 0 | 14 | 5 | 6701874 | 6454315 | 266957.7 |
| 2 | 14 | 5 | 33976.95 | 44440.22 | 2002.97 |
| 4 | 14 | 5 | 6778.37 | 5145.39 | 872.27 |
| 6 | 14 | 5 | 308790.2 | 327125.9 | 9582.64 |
| -5 | 15 | 5 | 19179.14 | 18390.83 | 2014.02 |
| -3 | 15 | 5 | 188600.4 | 171381.6 | 7566.29 |
| -1 | 15 | 5 | 57916.2 | 57971.33 | 4929.67 |
| 1 | 15 | 5 | 89023.22 | 87151.3 | 4750.94 |
| 3 | 15 | 5 | 136016.7 | 122301.1 | 5188.26 |
| 5 | 15 | 5 | 58132.97 | 69798.98 | 4850.71 |
| -6 | 16 | 5 | 29536.3 | 25929.94 | 1674.93 |
| -4 | 16 | 5 | 77951.93 | 65852.91 | 4818.68 |
| -2 | 16 | 5 | 1188022 | 1029797 | 32351.94 |
| 0 | 16 | 5 | 179220 | 196358.3 | 7047.27 |
| 2 | 16 | 5 | 226605.3 | 221405.8 | 6731.58 |
| 4 | 16 | 5 | 2373.22 | 4594.8 | 884.63 |
| 6 | 16 | 5 | 78396.26 | 84825.62 | 4456.47 |
| -5 | 17 | 5 | 24921.1 | 27201.73 | 2613.22 |
| -3 | 17 | 5 | 3795.09 | 11082.79 | 2487.61 |
| -1 | 17 | 5 | 4180.5 | 8034.16 | 4913.81 |
| 1 | 17 | 5 | 16001.34 | 12923.75 | 2102.56 |
| 3 | 17 | 5 | 23712.28 | 27083.06 | 2427.58 |
| 5 | 17 | 5 | 23060.85 | 17164.69 | 2545.9 |
| 7 | 17 | 5 | 41947.09 | 21010.86 | 5248.09 |
| -6 | 18 | 5 | 643468.6 | 670165.4 | 17800.76 |
| -4 | 18 | 5 | 889426.1 | 801460.3 | 21416.22 |
| -2 | 18 | 5 | 1312101 | 1200687 | 39192.95 |
| 0 | 18 | 5 | 210126.8 | 239377.4 | 12036.78 |
| 2 | 18 | 5 | 832629.8 | 802836.4 | 21648.94 |
| 4 | 18 | 5 | 259306.2 | 302224.9 | 8790.04 |
| 6 | 18 | 5 | 2788313 | 3084941 | 74764.27 |
| -7 | 19 | 5 | 10970.5 | 9473.23 | 4459.29 |
| -5 | 19 | 5 | 78619.45 | 72883.43 | 5204.17 |
| -3 | 19 | 5 | 85615.1 | 87624.09 | 8934.44 |
| -1 | 19 | 5 | 195886.2 | 186328.9 | 25855.96 |
| 1 | 19 | 5 | 289975.9 | 266815.2 | 13657.8 |
| 3 | 19 | 5 | 7183.9 | 6211.24 | 2066.9 |
| 5 | 19 | 5 | 12274.88 | 11480.39 | 2658.4 |
| 7 | 19 | 5 | 21744.28 | 13040.95 | 5084.25 |
| -6 | 20 | 5 | 240603.4 | 231508.6 | 7707.72 |
| -4 | 20 | 5 | 22631.98 | 21857.79 | 1812.82 |
| -2 | 20 | 5 | 4907.08 | 19960.16 | 1928.79 |
| 2 | 20 | 5 | 412846 | 413668.5 | 11852.84 |
| 4 | 20 | 5 | 221312.2 | 211800 | 6129.99 |
| 6 | 20 | 5 | 364950.2 | 396267.9 | 14901.76 |
| -7 | 21 | 5 | 53546.19 | 27610.85 | 5104.07 |
| -5 | 21 | 5 | 4899.63 | 3558.32 | 2146.63 |
| -3 | 21 | 5 | 9505.5 | 17970.77 | 2387.21 |
| -1 | 21 | 5 | 143593 | 145424.4 | 14293.52 |
| 1 | 21 | 5 | 12241.27 | 5918.93 | 2583.45 |
| 3 | 21 | 5 | 13984.91 | 11083.96 | 2309.39 |
| 5 | 21 | 5 | 933.52 | 2103.43 | 2176.4 |
| 7 | 21 | 5 | 17992.17 | 12551.5 | 3937.5 |
| -6 | 22 | 5 | 3877.32 | 1683.78 | 1340.13 |
| -4 | 22 | 5 | 411019.8 | 443226.8 | 14952.01 |
| 0 | 22 | 5 | 1804205 | 1808144 | 79194.38 |
| 2 | 22 | 5 | 213860.6 | 243516.1 | 7699.75 |
| 4 | 22 | 5 | 11371.01 | 13079.54 | 1505.76 |
| 6 | 22 | 5 | 21016.61 | 35543.39 | 2804.57 |
| -7 | 23 | 5 | 31093.26 | 7636.95 | 5596.91 |
| -5 | 23 | 5 | 9311.69 | 14498.54 | 2932.52 |
| -3 | 23 | 5 | 77896.69 | 81947.95 | 5202.02 |
| -1 | 23 | 5 | 140173.8 | 137502.3 | 11418.43 |
| 1 | 23 | 5 | 64214.82 | 61996.83 | 4417.54 |
| 3 | 23 | 5 | 29010.73 | 22997.6 | 3105.84 |
| 5 | 23 | 5 | 37772.69 | 34998.05 | 4019.85 |
| 7 | 23 | 5 | 36366.5 | 4553.1 | 5837.38 |
| -6 | 24 | 5 | 225709.9 | 220991.4 | 7883.7 |
| -4 | 24 | 5 | 229067.4 | 236719.4 | 6124.64 |
| -2 | 24 | 5 | 16802.63 | 21572.76 | 1376.8 |
| 2 | 24 | 5 | 272396.8 | 275724.8 | 8182.75 |
| 4 | 24 | 5 | 9005.97 | 11003.95 | 1139.15 |
| 6 | 24 | 5 | 155876.5 | 145006.8 | 14840.7 |
| -7 | 25 | 5 | 2109.26 | 2024.19 | 2879.73 |
| -5 | 25 | 5 | 9847.47 | 6030.65 | 1748.6 |
| -3 | 25 | 5 | 95906.78 | 96276.97 | 6073.71 |
| -1 | 25 | 5 | 217301.9 | 239586.2 | 19398.91 |
| 1 | 25 | 5 | 7281.38 | 5380.45 | 2551.48 |
| 3 | 25 | 5 | 87491.49 | 91813.14 | 5725.17 |
| 5 | 25 | 5 | 39466.23 | 42752.79 | 4586.3 |
| -6 | 26 | 5 | 50246.58 | 50226.68 | 4287.04 |
| -4 | 26 | 5 | 480777.1 | 506617.9 | 18233.25 |
| -2 | 26 | 5 | 409919.2 | 400033.8 | 11472.68 |
| 0 | 26 | 5 | 2129305 | 2238448 | 96265.21 |
| 2 | 26 | 5 | 379393.9 | 403729.5 | 14323.17 |
| 4 | 26 | 5 | 125075.3 | 138054.8 | 4911.75 |
| 6 | 26 | 5 | 108197.4 | 106551.9 | 5682.74 |
| -7 | 27 | 5 | 4574.35 | -559.2 | 5545.38 |
| -5 | 27 | 5 | 15155.82 | 8317.66 | 3111 |
| -3 | 27 | 5 | 61528.52 | 54375.08 | 5438.89 |
| -1 | 27 | 5 | 112919.7 | 128927.6 | 9090.54 |
| 1 | 27 | 5 | 72672.59 | 67422.2 | 5537.67 |
| 3 | 27 | 5 | 116014.1 | 111261.2 | 6502.43 |
| 5 | 27 | 5 | 53413.81 | 40374.71 | 4187.02 |
| -6 | 28 | 5 | 16993.83 | 15730.54 | 1654.3 |
| -4 | 28 | 5 | 400511.2 | 375174.6 | 13568.45 |
| -2 | 28 | 5 | 471832.5 | 545815.8 | 18696.57 |
| 0 | 28 | 5 | 552525.6 | 607267.6 | 20929.68 |
| 2 | 28 | 5 | 184485.1 | 181220.3 | 8646.4 |
| 4 | 28 | 5 | 145565.6 | 149700.9 | 5299.32 |
| 6 | 28 | 5 | 178168.1 | 167504.4 | 10287.31 |
| -5 | 29 | 5 | 6135.15 | 4500.62 | 1735.41 |
| -3 | 29 | 5 | 16853.6 | 17485.11 | 3185.86 |
| -1 | 29 | 5 | 16975.95 | 18985.88 | 3198.8 |
| 1 | 29 | 5 | 28263.93 | 27696.16 | 3271.04 |
| 3 | 29 | 5 | 35496.29 | 27073.81 | 3559.83 |
| 5 | 29 | 5 | 9401.88 | 11846.04 | 3631.9 |
| -6 | 30 | 5 | 136637.8 | 149502.7 | 8215.53 |
| -4 | 30 | 5 | 14911 | 20491.76 | 1366.15 |
| -2 | 30 | 5 | 3004795 | 3161004 | 77832.07 |
| 2 | 30 | 5 | 1412118 | 1298452 | 40423.69 |
| 4 | 30 | 5 | 609326.1 | 640597.3 | 18070.93 |
| 6 | 30 | 5 | 9134.12 | 5000.85 | 2296.35 |
| -5 | 31 | 5 | 3582.29 | 4247.89 | 2461.53 |
| -3 | 31 | 5 | 12953.02 | 16521.18 | 3778.84 |
| -1 | 31 | 5 | 38954.02 | 34739.04 | 4017.19 |
| 1 | 31 | 5 | 21657.59 | 21055.79 | 5073.68 |
| 3 | 31 | 5 | 83764.77 | 72779.9 | 5101.55 |
| 5 | 31 | 5 | 34529.64 | 23287.13 | 5977.28 |
| -6 | 32 | 5 | 309016.2 | 321790.4 | 18283.76 |
| -4 | 32 | 5 | 16059.15 | 14260.38 | 1642.53 |
| -2 | 32 | 5 | 515614.5 | 524788.9 | 18749.08 |
| 0 | 32 | 5 | 32672.53 | 41654.41 | 3657.28 |
| 2 | 32 | 5 | 1057601 | 991831.1 | 43752.59 |
| 4 | 32 | 5 | 2634.42 | 6452.55 | 1218.29 |
| 6 | 32 | 5 | 76476.59 | 62290.03 | 5747.53 |
| -5 | 33 | 5 | 11439.6 | 12952.41 | 4061.21 |
| -3 | 33 | 5 | 32350.25 | 38657.76 | 5707.89 |
| -1 | 33 | 5 | 66134.52 | 64047.32 | 8524.84 |
| 1 | 33 | 5 | 31290.21 | 29195.66 | 3888.71 |
| 3 | 33 | 5 | 8435.11 | 7201.96 | 1962.51 |
| 5 | 33 | 5 | 13993.13 | 8165.25 | 3752.78 |
| -6 | 34 | 5 | 537.87 | 53.26 | 1694.96 |
| -4 | 34 | 5 | 85561.52 | 84477.24 | 4089.02 |
| -2 | 34 | 5 | 1162825 | 1191148 | 37750.6 |
| 0 | 34 | 5 | 101162.7 | 139661.1 | 8326.65 |
| 2 | 34 | 5 | 1738.92 | 4142.21 | 1090.35 |
| 4 | 34 | 5 | 9965.87 | 13142.54 | 1519.26 |
| -3 | 35 | 5 | 20502.21 | 27331.82 | 4648.23 |
| 2 | 44 | 6 | 42902.37 | 40359.35 | 2311.74 |
| -1 | 45 | 6 | 7685.88 | 8187.73 | 3765.72 |
| 1 | 45 | 6 | 1028.49 | 3116.65 | 3107.63 |
| 0 | 46 | 6 | 8410.58 | 17199.97 | 2125.65 |
| -3 | 1 | 7 | 20476.24 | 28662.12 | 1641.98 |
| -1 | 1 | 7 | 18245.38 | 27801.04 | 2184.33 |
| 1 | 1 | 7 | 58882.6 | 66902.68 | 4223.68 |
| 3 | 1 | 7 | 15380.17 | 17178.26 | 1637.67 |
| 5 | 1 | 7 | 49974.55 | 68122.61 | 3643.54 |
| -4 | 2 | 7 | 105006.5 | 134177.1 | 4514.84 |
| -2 | 2 | 7 | 3637586 | 3550812 | 85872.61 |
| 0 | 2 | 7 | 1036813 | 1035265 | 33154.76 |
| 2 | 2 | 7 | 276073.1 | 315396.5 | 7749.01 |
| 4 | 2 | 7 | 640973.2 | 613825.7 | 18742.9 |
| 6 | 2 | 7 | 162732.1 | 187478.5 | 7276.66 |
| -5 | 3 | 7 | 110215 | 87433.83 | 5377.58 |
| -3 | 3 | 7 | 308839 | 307063.8 | 8454.58 |
| -1 | 3 | 7 | 241807.4 | 211274.7 | 14525.55 |
| 1 | 3 | 7 | 183512.6 | 158834.4 | 7452.8 |
| 3 | 3 | 7 | 92073.78 | 94285.8 | 3372.5 |
| 5 | 3 | 7 | 91650.01 | 122981.8 | 5705.82 |
| -4 | 4 | 7 | 7377.7 | 13642.43 | 833.22 |
| -2 | 4 | 7 | 194532.1 | 197558.6 | 6458.94 |
| 0 | 4 | 7 | 2089695 | 1704285 | 72416.26 |
| 2 | 4 | 7 | 346690 | 292779.6 | 8396.27 |
| 4 | 4 | 7 | 10507.24 | 11793.45 | 1021.77 |
| 6 | 4 | 7 | 52403.45 | 44584.66 | 4365.48 |
| -5 | 5 | 7 | 977.66 | 7170.6 | 872.76 |
| -3 | 5 | 7 | 171157.4 | 183101.1 | 6371.52 |
| -1 | 5 | 7 | 41022.13 | 33525.68 | 3998.64 |
| 1 | 5 | 7 | 34192.8 | 45949.4 | 2574.68 |
| 3 | 5 | 7 | 34646.13 | 46864.73 | 2528.64 |
| 5 | 5 | 7 | 108953.2 | 125185.8 | 5613.64 |
| -4 | 6 | 7 | 50459.54 | 64407.88 | 2668.54 |
| 0 | 6 | 7 | 430818.3 | 371676.3 | 17948.15 |
| 2 | 6 | 7 | 215878.5 | 212210.4 | 7951.42 |
| 4 | 6 | 7 | 248110.2 | 265184.7 | 7714.7 |
| 6 | 6 | 7 | 2052529 | 2267165 | 66538.8 |
| -5 | 7 | 7 | 89089.53 | 114658.7 | 3946.89 |
| -3 | 7 | 7 | 79428.02 | 80473.8 | 6649.96 |
| -1 | 7 | 7 | 318260.6 | 286212.1 | 8665.95 |
| 1 | 7 | 7 | 435777.2 | 439064.8 | 17274.62 |
| 3 | 7 | 7 | 223961.2 | 223180 | 10417.52 |
| 5 | 7 | 7 | 91624.83 | 114362.2 | 12420.53 |
| -4 | 8 | 7 | 755731 | 725072.8 | 22719.91 |
| -2 | 8 | 7 | 422325.8 | 395155.7 | 13940.67 |
| 0 | 8 | 7 | 2165214 | 1779734 | 54480.94 |
| 2 | 8 | 7 | 261696.1 | 256330.1 | 7885.76 |
| 4 | 8 | 7 | 135443.1 | 116938.5 | 4195.76 |
| 6 | 8 | 7 | 13620.93 | 15619.12 | 1713.16 |
| -5 | 9 | 7 | 6676.36 | 9539.05 | 1361.38 |
| -3 | 9 | 7 | 67411.91 | 54846.51 | 2912.47 |
| -1 | 9 | 7 | 160782.1 | 124662.2 | 5316.82 |
| 1 | 9 | 7 | 118373.8 | 152152.5 | 5647.76 |
| 3 | 9 | 7 | 111470.1 | 134229.9 | 5466.71 |
| 5 | 9 | 7 | 116309.8 | 160422.4 | 6590.09 |
| -6 | 10 | 7 | 1038678 | 1138601 | 49153.95 |
| -4 | 10 | 7 | 1588567 | 1524914 | 40325.95 |
| -2 | 10 | 7 | 4958433 | 5076074 | 123091.2 |
| 0 | 10 | 7 | 26668.98 | 20397.79 | 1950.2 |
| 2 | 10 | 7 | 144829.8 | 168430.7 | 5445.65 |
| 4 | 10 | 7 | 639797.2 | 678209 | 18855.15 |
| 6 | 10 | 7 | 28892.39 | 30857.84 | 2376.46 |
| -5 | 11 | 7 | 72960.48 | 88596.11 | 3628.39 |
| -3 | 11 | 7 | 40721.44 | 34555.16 | 2247.22 |
| -1 | 11 | 7 | 5720.27 | 5779.92 | 2298.17 |
| 1 | 11 | 7 | 160889.2 | 149424.2 | 6387.85 |
| 3 | 11 | 7 | 213450 | 183413.1 | 11103.74 |
| 5 | 11 | 7 | 24007.56 | 27613.05 | 2431.66 |
| -6 | 12 | 7 | 22351.13 | 22784.01 | 2605.55 |
| -4 | 12 | 7 | 262298.8 | 222817.4 | 10292.46 |
| -2 | 12 | 7 | 686464.9 | 554284 | 15315.49 |
| 0 | 12 | 7 | 381094.5 | 366597.4 | 16756.37 |
| 2 | 12 | 7 | 211513.9 | 220013.3 | 6667.93 |
| 4 | 12 | 7 | 636507.6 | 634275.2 | 17776.28 |
| 6 | 12 | 7 | 110474.6 | 100797.8 | 3992.53 |
| -5 | 13 | 7 | 6938.64 | 8731.72 | 2980.79 |
| -3 | 13 | 7 | 21988.35 | 28759.27 | 3117.67 |
| -1 | 13 | 7 | 83797.84 | 53875.27 | 3644.34 |
| 1 | 13 | 7 | 51633.19 | 75105.58 | 4217.15 |
| 3 | 13 | 7 | 183962 | 180270.1 | 7485.59 |
| 5 | 13 | 7 | 41370.59 | 40110.06 | 3065.1 |
| 7 | 13 | 7 | 37220.5 | 38446.36 | 3215.98 |
| -6 | 14 | 7 | 406908.9 | 418068.8 | 11674.09 |
| -4 | 14 | 7 | 2432434 | 2651348 | 67168.6 |
| -2 | 14 | 7 | 33949.8 | 43902.62 | 2225.08 |
| 0 | 14 | 7 | 19.73 | 8725.68 | 1765.22 |
| 2 | 14 | 7 | 1295218 | 1328940 | 35621.86 |
| 4 | 14 | 7 | 173700.3 | 175718.2 | 6263.18 |
| 6 | 14 | 7 | 377744.5 | 454642.2 | 13937.7 |
| -5 | 15 | 7 | 27155.63 | 37998.53 | 2941.13 |
| -3 | 15 | 7 | 51404.45 | 56547.45 | 3659.67 |
| -1 | 15 | 7 | 153895.8 | 135950.3 | 6357.71 |
| 1 | 15 | 7 | 123164.6 | 106551.9 | 5956.55 |
| 3 | 15 | 7 | 24136.17 | 19807.37 | 2527.18 |
| 5 | 15 | 7 | 58472.35 | 55331.88 | 3989.83 |
| -6 | 16 | 7 | 262429.8 | 271666.5 | 10124.57 |
| -4 | 16 | 7 | 150504.2 | 152293.1 | 5492.86 |
| -2 | 16 | 7 | 226899.4 | 219145.9 | 8478.5 |
| 0 | 16 | 7 | 41260.76 | 48120.71 | 3657.28 |
| 2 | 16 | 7 | 288448.8 | 229011.2 | 7204.18 |
| 4 | 16 | 7 | 44945.84 | 56372.18 | 2502.14 |
| 6 | 16 | 7 | 8235.63 | 5386.98 | 2679.79 |
| -7 | 17 | 7 | 341.91 | -1387.34 | 1815.43 |
| -5 | 17 | 7 | 6887.97 | 13229.26 | 2033.32 |
| -3 | 17 | 7 | 18888.81 | 13638.8 | 2549.13 |
| -1 | 17 | 7 | 14347 | 12183.22 | 2044.81 |
| 1 | 17 | 7 | 4815.91 | 6534.76 | 2510.67 |
| 3 | 17 | 7 | 10980 | 22039.41 | 2444.19 |
| 5 | 17 | 7 | 14897.47 | 15790.79 | 2482.95 |
| 7 | 17 | 7 | 15010.12 | 7627.87 | 6050.1 |
| -6 | 18 | 7 | 484707.3 | 504821.3 | 14141.47 |
| -4 | 18 | 7 | 112454.3 | 135752.8 | 5312.01 |
| -2 | 18 | 7 | 833047.3 | 799616.8 | 26346.36 |
| 2 | 18 | 7 | 7790901 | 7679766 | 184086.9 |
| 4 | 18 | 7 | 233167.5 | 269603.8 | 8418.31 |
| 6 | 18 | 7 | 196139.9 | 209118.4 | 7765.83 |
| -7 | 19 | 7 | 4318.81 | 5194.53 | 2274.06 |
| -5 | 19 | 7 | 207452.4 | 229536.1 | 13907.67 |
| -3 | 19 | 7 | 30153.27 | 21988.89 | 2118.83 |
| -1 | 19 | 7 | 33982.22 | 35088.95 | 2815.16 |
| 1 | 19 | 7 | 83267.52 | 58025.08 | 3783.93 |
| 3 | 19 | 7 | 67686.22 | 73442.11 | 3702.09 |
| 5 | 19 | 7 | 96154.13 | 105229.5 | 7643.86 |
| 7 | 19 | 7 | 22926.13 | 7103.16 | 6278.68 |
| -6 | 20 | 7 | 15878.71 | 11279.81 | 1704.44 |
| -4 | 20 | 7 | 550815.9 | 574842.1 | 19794.6 |
| -2 | 20 | 7 | 412629 | 409635.3 | 9829.48 |
| 2 | 20 | 7 | 911226.5 | 907091.5 | 24371.17 |
| 4 | 20 | 7 | 303875.7 | 326882.7 | 10079.63 |
| 6 | 20 | 7 | 52314.46 | 35375.25 | 3253.13 |
| -7 | 21 | 7 | 8422.12 | 7876.04 | 2979.4 |
| -5 | 21 | 7 | 137266 | 164093.2 | 8307.15 |
| -3 | 21 | 7 | 37537.81 | 38342.85 | 3818.5 |
| -1 | 21 | 7 | 30031.09 | 27772.88 | 2175.33 |
| 1 | 21 | 7 | 16837.64 | 19657.15 | 2545.43 |
| 3 | 21 | 7 | 22994.6 | 18998.25 | 2531.15 |
| 5 | 21 | 7 | 17525.41 | 14341.61 | 3063.53 |
| 7 | 21 | 7 | 30531.32 | 32212.6 | 8894.8 |
| -6 | 22 | 7 | 1227.54 | 3952.6 | 1603.58 |
| -4 | 22 | 7 | 1228688 | 1261537 | 33174.48 |
| -2 | 22 | 7 | 214032.9 | 245326.1 | 6872.86 |
| 0 | 22 | 7 | 14783.29 | 36657.36 | 3670.49 |
| 2 | 22 | 7 | 42159.78 | 34171.54 | 1726.74 |
| 4 | 22 | 7 | 512027.2 | 556968.3 | 17521.96 |
| 6 | 22 | 7 | 59847.25 | 43701.95 | 11310.3 |
| -7 | 23 | 7 | 22981.84 | 21252.35 | 5825.17 |
| -5 | 23 | 7 | 191869.3 | 216112.6 | 13872.75 |
| -3 | 23 | 7 | 47554.04 | 37916.89 | 3270.87 |
| -1 | 23 | 7 | 10516.63 | 9346.45 | 2596.18 |
| 1 | 23 | 7 | 28293.18 | 35716.28 | 3061.25 |
| 3 | 23 | 7 | 79488.22 | 71611.86 | 4887.29 |
| 5 | 23 | 7 | 17130.17 | 12087.49 | 3250.18 |
| -6 | 24 | 7 | 5291.91 | 5374.88 | 1522.27 |
| -4 | 24 | 7 | 1374739 | 1367260 | 43565.4 |
| -2 | 24 | 7 | 272340.6 | 270417.8 | 7985.15 |
| 0 | 24 | 7 | 5985.92 | 4790.93 | 1434.9 |
| 2 | 24 | 7 | 510920.1 | 542341.6 | 14643.51 |
| 4 | 24 | 7 | 90632.59 | 89305.9 | 4966.66 |
| 6 | 24 | 7 | 41482.09 | 51259.21 | 4063.56 |
| -7 | 25 | 7 | 47189.02 | 31369.54 | 4190.54 |
| -5 | 25 | 7 | 127147.9 | 126387.7 | 6438.08 |
| -3 | 25 | 7 | 56671.23 | 45435.01 | 5878.34 |
| -1 | 25 | 7 | 11801.39 | 11369.29 | 2322.55 |
| 1 | 25 | 7 | 32516.19 | 25596.03 | 2682.33 |
| 3 | 25 | 7 | 262.26 | 996.63 | 2117.93 |
| 5 | 25 | 7 | 11651.04 | 5885.31 | 2546.45 |
| -6 | 26 | 7 | 63661.65 | 70517.79 | 6320.72 |
| -4 | 26 | 7 | 1046664 | 1105126 | 28557.16 |
| -2 | 26 | 7 | 379088.8 | 405476.5 | 11167.63 |
| 0 | 26 | 7 | 204149.6 | 209308.4 | 7532.72 |
| 2 | 26 | 7 | 306451.9 | 342978.6 | 9718.25 |
| 4 | 26 | 7 | 33635.93 | 35343.5 | 1928.61 |
| 6 | 26 | 7 | 894.47 | 5753.18 | 1787.46 |
| -7 | 27 | 7 | 30124.8 | 15396.47 | 6147.04 |
| -5 | 27 | 7 | 66684.8 | 68585.01 | 7594.67 |
| -3 | 27 | 7 | 133383 | 131680 | 7236.34 |
| -1 | 27 | 7 | 7847.25 | 6734.07 | 1797.42 |
| 1 | 27 | 7 | 62922.29 | 58827.95 | 4175.96 |
| 3 | 27 | 7 | 40350.98 | 43437.71 | 4003.6 |
| 5 | 27 | 7 | 13415.7 | 17302.91 | 4189.18 |
| -6 | 28 | 7 | 233048.9 | 208253.9 | 9753.35 |
| -4 | 28 | 7 | 203256.5 | 211043.5 | 8365.88 |
| -2 | 28 | 7 | 184604.8 | 176737.1 | 6886.56 |
| 0 | 28 | 7 | 354342.8 | 384595.8 | 18069.71 |
| 2 | 28 | 7 | 272316.4 | 278287.2 | 8528.08 |
| 4 | 28 | 7 | 9300.47 | 8924.82 | 1162.56 |
| 6 | 28 | 7 | 38649.43 | 47277.24 | 5414.35 |
| -5 | 29 | 7 | 2873.77 | 1776.52 | 2525 |
| -3 | 29 | 7 | 15258.99 | 14871.37 | 2524.43 |
| -1 | 29 | 7 | 681.85 | 4124.11 | 2077.83 |
| 1 | 29 | 7 | 3907.1 | 6562.24 | 2176.59 |
| 3 | 29 | 7 | 21810.38 | 20411.9 | 3513.88 |
| 5 | 29 | 7 | 4455.77 | 4072.97 | 2865.52 |
| -6 | 30 | 7 | 1036438 | 1042128 | 35583.73 |
| -4 | 30 | 7 | 190946.1 | 187438 | 6392.12 |
| -2 | 30 | 7 | 1411547 | 1284690 | 41653.11 |
| 0 | 30 | 7 | 1437530 | 1461366 | 66433.54 |
| 2 | 30 | 7 | 169630.9 | 186634.7 | 5682.64 |
| 4 | 30 | 7 | 7563.78 | 6596.47 | 1020.5 |
| 6 | 30 | 7 | 364037.4 | 359275 | 9512.25 |
| -5 | 31 | 7 | 37729.55 | 36711.41 | 7975.2 |
| -3 | 31 | 7 | 40025.43 | 43486.79 | 8725.68 |
| -1 | 31 | 7 | 67017.41 | 54856.03 | 4254.54 |
| 1 | 31 | 7 | 75805.42 | 65844 | 4743.83 |
| 3 | 31 | 7 | 28147.19 | 29137.18 | 4148.04 |
| 5 | 31 | 7 | 3202.91 | -500.53 | 4177.96 |
| -6 | 32 | 7 | 241260.6 | 206826.1 | 14287.74 |
| -4 | 32 | 7 | 43535.29 | 35233.22 | 1842.27 |
| -2 | 32 | 7 | 1058110 | 981839.2 | 26480.46 |
| 0 | 32 | 7 | 998.41 | 4928.34 | 1849.78 |
| 2 | 32 | 7 | 545860 | 543309.5 | 13462.46 |
| 4 | 32 | 7 | 390828.2 | 405332.4 | 16744.47 |
| -5 | 33 | 7 | 49947.42 | 50591.49 | 8794.38 |
| -3 | 33 | 7 | 23374.7 | 22148.85 | 2303.89 |
| -1 | 33 | 7 | 14118.77 | 17280.42 | 2365.46 |
| 1 | 33 | 7 | 43085.78 | 43405.61 | 3582.22 |
| 3 | 33 | 7 | 124347.1 | 130641.7 | 6850.64 |
| 5 | 33 | 7 | 20027.91 | 9584.55 | 4109.45 |
| -6 | 34 | 7 | 308018.5 | 326655.3 | 18812.27 |
| -4 | 34 | 7 | 85455.18 | 93440.88 | 3588.41 |
| -2 | 34 | 7 | 1741.04 | 4457.47 | 1234.08 |
| 0 | 34 | 7 | 119.17 | 5662.97 | 2195.95 |
| 2 | 34 | 7 | 133.99 | 3020.99 | 1175.64 |
| 4 | 34 | 7 | 210275.2 | 219515.3 | 7272.28 |
| -5 | 35 | 7 | 41251.9 | 36358.75 | 8368.93 |
| -3 | 35 | 7 | 9547.03 | 8551.04 | 2705.81 |
| -1 | 35 | 7 | 31006.02 | 26798.02 | 3591.96 |
| 1 | 35 | 7 | 507.59 | 1358.67 | 1950.29 |
| 3 | 35 | 7 | 13805.55 | 15153.26 | 2683.14 |
| 5 | 35 | 7 | 3205.79 | 4857.92 | 4076.04 |
| -4 | 36 | 7 | 167874.6 | 147438.3 | 8107.32 |
| -2 | 36 | 7 | 2622.5 | 3253.56 | 1272.38 |
| 0 | 36 | 7 | 266680.4 | 258340.3 | 9081.79 |
| 2 | 36 | 7 | 239231.3 | 248738.8 | 7662.95 |
| 4 | 36 | 7 | 1344.49 | 1676.91 | 2560.62 |
| -5 | 37 | 7 | 2336.62 | -2742.96 | 7269.64 |
| -3 | 37 | 7 | 47776.44 | 46935.28 | 3980.84 |
| -1 | 37 | 7 | 11018.73 | 13980.92 | 4485.72 |
| 1 | 37 | 7 | 5991.58 | 12527.08 | 2256.19 |
| 3 | 37 | 7 | 54898.05 | 47723.39 | 3938.76 |
| -4 | 38 | 7 | 166172.1 | 163766.4 | 9234.37 |
| -2 | 38 | 7 | 13006.53 | 14652.7 | 1827.04 |
| 0 | 38 | 7 | 308710.3 | 333951.4 | 17512.13 |
| 2 | 38 | 7 | 253890.5 | 282226.8 | 10247.59 |
| 4 | 38 | 7 | 106062.4 | 100907.4 | 4840.64 |
| -3 | 39 | 7 | 10611.53 | 11682.89 | 3807.76 |
| -1 | 39 | 7 | 5866.83 | 1426.05 | 2325.06 |
| 1 | 39 | 7 | 3164.77 | 8828.8 | 4814.71 |
| 3 | 39 | 7 | 55224.78 | 32936.05 | 4225.9 |
| -4 | 40 | 7 | 111170.7 | 102846.7 | 8278.59 |
| -2 | 40 | 7 | 1031722 | 1168176 | 29652.43 |
| 0 | 40 | 7 | 91979.84 | 81789.56 | 3303.08 |
| 2 | 40 | 7 | 4481.71 | 14879.94 | 2412.75 |
| -3 | 41 | 7 | 5885.85 | 4898.25 | 3518.63 |
| -1 | 41 | 7 | 5991.35 | 10237.21 | 5829.45 |
| 1 | 41 | 7 | 24683.62 | 29658.2 | 4148.52 |
| 3 | 41 | 7 | 36590.75 | 25599.55 | 4287.4 |
| -2 | 42 | 7 | 242578.8 | 225459.1 | 7357.95 |
| 0 | 42 | 7 | 41372.18 | 48611.51 | 3311.52 |
| 2 | 42 | 7 | 456482 | 467229.6 | 12325.95 |
| -3 | 43 | 7 | 24123.16 | 25535.48 | 3517.88 |
| -1 | 43 | 7 | 25444.52 | 16974.54 | 3105.39 |
| 1 | 43 | 7 | 4245 | 8056.21 | 2870.46 |
| -2 | 44 | 7 | 208449.3 | 217807.5 | 7711.81 |
| 0 | 44 | 7 | 46854.74 | 53427.49 | 3504.08 |
| 2 | 44 | 7 | 362232.7 | 346302 | 11533.84 |
| -1 | 45 | 7 | 1033.44 | 10196.87 | 4119.62 |
| 1 | 45 | 7 | 31742.23 | 22613.92 | 3469.8 |
| 0 | 46 | 7 | 303.9 | 4323.2 | 2309.58 |
| -4 | 0 | 8 | 2111834 | 2166640 | 65602.04 |
| 2 | 0 | 8 | 857209.8 | 1077915 | 33377.05 |
| 4 | 0 | 8 | 861616.6 | 1083785 | 33945.93 |
| 6 | 0 | 8 | 313936.7 | 280154.5 | 13278.78 |
| -5 | 1 | 8 | 99692.7 | 114628.8 | 8454.82 |
| -3 | 1 | 8 | 43777.4 | 43590.01 | 2428.57 |
| -1 | 1 | 8 | 58607.06 | 60095.67 | 2779.6 |
| 1 | 1 | 8 | 139426.5 | 142309.6 | 6542.46 |
| 3 | 1 | 8 | 25512.1 | 41830.64 | 2215.41 |
| 5 | 1 | 8 | 104254.2 | 123757.7 | 6234.01 |
| -4 | 2 | 8 | 191564.3 | 186677 | 5095.21 |
| -2 | 2 | 8 | 220910.6 | 153141.3 | 4158.7 |
| 0 | 2 | 8 | 45523.14 | 68503.97 | 3085.28 |
| 2 | 2 | 8 | 9762.56 | 16578.97 | 1074.2 |
| 4 | 2 | 8 | 6015.22 | 7947.98 | 785.69 |
| 6 | 2 | 8 | 1621.78 | -209.82 | 1286.52 |
| -5 | 3 | 8 | 98520.16 | 114258.7 | 9172.24 |
| -3 | 3 | 8 | 25208.87 | 27403.19 | 1930.69 |
| -1 | 3 | 8 | 182607.5 | 163007.8 | 5711.24 |
| 1 | 3 | 8 | 137192 | 136851.2 | 6569.3 |
| 3 | 3 | 8 | 8089.74 | 17828.87 | 1793.23 |
| 5 | 3 | 8 | 46853.61 | 55183.57 | 5269.18 |
| -4 | 4 | 8 | 690021.9 | 748171.1 | 25407.52 |
| -2 | 4 | 8 | 4362128 | 4227423 | 105560.9 |
| 0 | 4 | 8 | 344862.2 | 246263.9 | 13860.14 |
| 2 | 4 | 8 | 59708.17 | 67282.95 | 2345.58 |
| 4 | 4 | 8 | 16493.62 | 15353.97 | 978.05 |
| 6 | 4 | 8 | 824106.3 | 954891.5 | 31704.35 |
| -5 | 5 | 8 | 100260.2 | 133668.6 | 4673.23 |
| -3 | 5 | 8 | 119.19 | 1770.71 | 1238.2 |
| -1 | 5 | 8 | 34349.48 | 41811.06 | 3097.79 |
| 1 | 5 | 8 | 47570.02 | 60779.69 | 2806.63 |
| 3 | 5 | 8 | 24165.02 | 23986.84 | 1806.29 |
| 5 | 5 | 8 | 59840.11 | 89254.82 | 5093.63 |
| -4 | 6 | 8 | 1677498 | 1600958 | 49922.25 |
| -2 | 6 | 8 | 228047.3 | 215282.1 | 6236.27 |
| 0 | 6 | 8 | 1178018 | 957440.9 | 44825.46 |
| 2 | 6 | 8 | 1390339 | 1457312 | 31867 |
| 4 | 6 | 8 | 258595.1 | 258802.7 | 7744.1 |
| 6 | 6 | 8 | 57755.81 | 62057.34 | 2780.47 |
| -5 | 7 | 8 | 94968.78 | 133649.2 | 9266.79 |
| -3 | 7 | 8 | 77338 | 76490.7 | 4029.15 |
| -1 | 7 | 8 | 434925.8 | 408354.8 | 13346.99 |
| 1 | 7 | 8 | 294288.4 | 288142.3 | 10029.51 |
| 3 | 7 | 8 | 163606 | 161646.1 | 6365.38 |
| 5 | 7 | 8 | 35059.07 | 47587.58 | 3439.14 |
| -4 | 8 | 8 | 469867.7 | 469772.7 | 16529.42 |
| -2 | 8 | 8 | 2770993 | 2606518 | 56119.86 |
| 0 | 8 | 8 | 1071750 | 1173939 | 52694.96 |
| 2 | 8 | 8 | 5943417 | 6056812 | 185325.3 |
| 4 | 8 | 8 | 9580.93 | 15376.11 | 1276.65 |
| 6 | 8 | 8 | 1056912 | 1194002 | 32717.93 |
| -5 | 9 | 8 | 69006.33 | 85641.14 | 15408.67 |
| -3 | 9 | 8 | 63203.02 | 53350.63 | 3535.15 |
| -1 | 9 | 8 | 118139.9 | 148116.3 | 5037.2 |
| 1 | 9 | 8 | 188410 | 199030.3 | 6761 |
| 3 | 9 | 8 | 174576.6 | 248796.3 | 8396.98 |
| 5 | 9 | 8 | 246191.1 | 309019.1 | 18255.82 |
| -6 | 10 | 8 | 351742.4 | 359724.1 | 16404.91 |
| -4 | 10 | 8 | 40764.77 | 39865.3 | 1617.41 |
| -2 | 10 | 8 | 257869.1 | 246127.4 | 9012.39 |
| 0 | 10 | 8 | 334145.6 | 334977.9 | 11340.71 |
| 2 | 10 | 8 | 583978.4 | 558828.8 | 15193.16 |
| 4 | 10 | 8 | 2654.8 | 3542.44 | 909.81 |
| 6 | 10 | 8 | 45548.27 | 46151 | 2816.92 |
| -5 | 11 | 8 | 3202.58 | 5152.96 | 2552.7 |
| -3 | 11 | 8 | 5083.72 | 6845.21 | 2015.49 |
| -1 | 11 | 8 | 161285.8 | 145448.8 | 7129.64 |
| 1 | 11 | 8 | 366340.8 | 333660.1 | 13247.03 |
| 3 | 11 | 8 | 34149.23 | 57703.52 | 4051.88 |
| 5 | 11 | 8 | 75412.3 | 80538.66 | 4748.4 |
| -6 | 12 | 8 | 43310.41 | 35727.95 | 2438.1 |
| -4 | 12 | 8 | 2429835 | 2294798 | 57933.75 |
| -2 | 12 | 8 | 1756967 | 1721174 | 53487.82 |
| 0 | 12 | 8 | 1293579 | 1217724 | 52177.02 |
| 2 | 12 | 8 | 4394607 | 4461204 | 132223.6 |
| 4 | 12 | 8 | 5493453 | 5720023 | 139541.4 |
| 6 | 12 | 8 | 23822.54 | 23237.09 | 7504.82 |
| -5 | 13 | 8 | 11449.7 | 11009.66 | 1685.98 |
| -3 | 13 | 8 | 82281.71 | 77099.29 | 5541.42 |
| -1 | 13 | 8 | 51615.93 | 76988.72 | 4614.17 |
| 1 | 13 | 8 | 240230.8 | 267899.6 | 10141.71 |
| 3 | 13 | 8 | 100078.1 | 124321.5 | 5622.62 |
| 5 | 13 | 8 | 23373.26 | 32358.16 | 2817.09 |
| 7 | 13 | 8 | 36583.1 | 46880.98 | 5936.47 |
| -6 | 14 | 8 | 35304.13 | 27107.51 | 1937.77 |
| -4 | 14 | 8 | 298269.1 | 290882.7 | 10197.34 |
| -2 | 14 | 8 | 1376.29 | 4731.29 | 1280.73 |
| 2 | 14 | 8 | 905822.8 | 948574.1 | 24021.66 |
| 4 | 14 | 8 | 497448.4 | 480017.9 | 14775.42 |
| 6 | 14 | 8 | 207164.3 | 236687.9 | 9513.24 |
| -5 | 15 | 8 | 48091 | 53906.05 | 3292.97 |
| -3 | 15 | 8 | 135317.3 | 117571.7 | 6004.45 |
| -1 | 15 | 8 | 123831.3 | 117287.5 | 6535.86 |
| 1 | 15 | 8 | 141224.7 | 140770.1 | 6180.98 |
| 3 | 15 | 8 | 60782.36 | 52607.35 | 3560.14 |
| 5 | 15 | 8 | 100183.7 | 101301.6 | 5427.94 |
| 7 | 15 | 8 | 58655.75 | 43461.91 | 6698.85 |
| -6 | 16 | 8 | 14371.44 | 14281.33 | 1477.17 |
| -4 | 16 | 8 | 336793.9 | 301170.7 | 8993.89 |
| -2 | 16 | 8 | 1936960 | 1917069 | 49653.09 |
| 0 | 16 | 8 | 2849260 | 2691425 | 118190.4 |
| 2 | 16 | 8 | 1440798 | 1521651 | 38714.13 |
| 4 | 16 | 8 | 74863.74 | 95258.38 | 3741.37 |
| 6 | 16 | 8 | 331137.9 | 361779.6 | 10524.47 |
| -7 | 17 | 8 | 20054.16 | 10257.7 | 2412.64 |
| -5 | 17 | 8 | 5759.23 | 12536.25 | 2563.47 |
| -3 | 17 | 8 | 23771.17 | 24752.26 | 3193 |
| -1 | 17 | 8 | 4806.09 | 11869.22 | 3230.67 |
| 1 | 17 | 8 | 6913.02 | 5236.66 | 1805.74 |
| 3 | 17 | 8 | 18527 | 19516.07 | 2284.2 |
| 5 | 17 | 8 | 4551.4 | 6834.93 | 2217.2 |
| 7 | 17 | 8 | 4836.04 | 3990.24 | 6365.89 |
| -6 | 18 | 8 | 172926.1 | 181571.8 | 5702.21 |
| -4 | 18 | 8 | 752624.2 | 717822.4 | 19011.1 |
| -2 | 18 | 8 | 1388843 | 1287954 | 33724.59 |
| 0 | 18 | 8 | 4699934 | 4266059 | 177018.7 |
| 2 | 18 | 8 | 884174 | 878347.6 | 22791.56 |
| 4 | 18 | 8 | 866.87 | 5443.69 | 1497.98 |
| 6 | 18 | 8 | 40696.75 | 42067.44 | 2486.05 |
| -7 | 19 | 8 | 89498.73 | 52130.58 | 11784.42 |
| -5 | 19 | 8 | 329690.9 | 409986.1 | 15604.59 |
| -3 | 19 | 8 | 7171.01 | 7076.49 | 1707.09 |
| -1 | 19 | 8 | 83753.94 | 57411.89 | 4966.5 |
| 1 | 19 | 8 | 91495.8 | 84381.7 | 9026.93 |
| 3 | 19 | 8 | 49618.18 | 43886.32 | 3177.26 |
| 5 | 19 | 8 | 79784.7 | 93940.8 | 5792.28 |
| 7 | 19 | 8 | 3746.51 | 10726.08 | 7214.14 |
| -6 | 20 | 8 | 1002292 | 1087523 | 36549.98 |
| -4 | 20 | 8 | 101667.7 | 103297 | 6606.36 |
| -2 | 20 | 8 | 656370.9 | 690150.1 | 19403.82 |
| 0 | 20 | 8 | 1194949 | 1171582 | 50842.53 |
| 2 | 20 | 8 | 962798.8 | 1030085 | 26327.61 |
| 4 | 20 | 8 | 104763.5 | 114803.9 | 4560.19 |
| 6 | 20 | 8 | 102297.6 | 122361.5 | 5929.28 |
| -7 | 21 | 8 | 8528.01 | 738.53 | 2711.16 |
| -5 | 21 | 8 | 7356.44 | 11559.97 | 2379.14 |
| -3 | 21 | 8 | 13935.9 | 10937.5 | 2419.5 |
| -1 | 21 | 8 | 16824.98 | 20964.21 | 2624.53 |
| 1 | 21 | 8 | 26283.37 | 18611.25 | 1841.53 |
| 3 | 21 | 8 | 63292.7 | 69013.78 | 4546.99 |
| 5 | 21 | 8 | 49432.67 | 54139.2 | 7054.27 |
| 7 | 21 | 8 | 30089.77 | 14840.52 | 7621.09 |
| -6 | 22 | 8 | 565826.4 | 615653.9 | 17844.63 |
| -4 | 22 | 8 | 121832.1 | 148303.7 | 5142.47 |
| -2 | 22 | 8 | 9897.76 | 12354.23 | 937.79 |
| 2 | 22 | 8 | 82547.2 | 96124.59 | 4701.43 |
| 4 | 22 | 8 | 41586.09 | 55167.8 | 2474.41 |
| 6 | 22 | 8 | 64690.87 | 53697.32 | 4361.42 |
| -5 | 23 | 8 | 190601 | 223295.2 | 12697.48 |
| -3 | 23 | 8 | 29119.6 | 23464.77 | 2667.51 |
| -1 | 23 | 8 | 28125.18 | 31629.76 | 2965.04 |
| 1 | 23 | 8 | 58451.23 | 50016.27 | 3706.56 |
| 3 | 23 | 8 | 1432.68 | 3387.6 | 1772.39 |
| 5 | 23 | 8 | 90715.41 | 77377.73 | 6781.34 |
| -6 | 24 | 8 | 72221.11 | 71090.73 | 4485.33 |
| -4 | 24 | 8 | 2073904 | 2295466 | 71044.4 |
| -2 | 24 | 8 | 489928.9 | 520154.1 | 18696.52 |
| 0 | 24 | 8 | 8326279 | 8035509 | 333367.4 |
| 2 | 24 | 8 | 142743.6 | 145996.1 | 5659.17 |
| 4 | 24 | 8 | 441116.6 | 510608.5 | 13545.77 |
| 6 | 24 | 8 | 3845.72 | 6647.38 | 1552.37 |
| -7 | 25 | 8 | 26498 | 7268.32 | 5284.29 |
| -5 | 25 | 8 | 17111.31 | 16209.34 | 2805.92 |
| -3 | 25 | 8 | 86960.45 | 90805.61 | 7923.67 |
| -1 | 25 | 8 | 32599.43 | 27464.83 | 3034.53 |
| 1 | 25 | 8 | 2127.99 | 4729.22 | 3028.35 |
| 3 | 25 | 8 | 78244.63 | 78185.4 | 5082.72 |
| 5 | 25 | 8 | 49013.09 | 57307 | 4468.44 |
| -6 | 26 | 8 | 9787.21 | 3091.14 | 2162.42 |
| -4 | 26 | 8 | 8854.62 | 5557.89 | 1173.6 |
| -2 | 26 | 8 | 33764.37 | 29359.07 | 1491.16 |
| 2 | 26 | 8 | 130577.3 | 156668.4 | 5682.93 |
| 4 | 26 | 8 | 1179.59 | 1428.04 | 1543.4 |
| 6 | 26 | 8 | 180715.5 | 189945.1 | 6763.94 |
| -7 | 27 | 8 | 78683.34 | 45192.73 | 4933.32 |
| -5 | 27 | 8 | 8598.5 | 4815.96 | 4317.92 |
| -3 | 27 | 8 | 116597.1 | 113281 | 8217.15 |
| -1 | 27 | 8 | 62565.2 | 53917.49 | 4097.61 |
| 1 | 27 | 8 | 31574.36 | 36221.54 | 3285.73 |
| 3 | 27 | 8 | 20627.68 | 16179.95 | 2442.91 |
| 5 | 27 | 8 | 4581.82 | 2089.69 | 3094.86 |
| -6 | 28 | 8 | 25548.07 | 24366.29 | 6831.94 |
| -4 | 28 | 8 | 84614.8 | 87868.53 | 3932.98 |
| -2 | 28 | 8 | 333484.4 | 356079.2 | 10317.18 |
| 2 | 28 | 8 | 117630.6 | 141891 | 3987.38 |
| 4 | 28 | 8 | 405349.5 | 428252.3 | 12453.71 |
| 6 | 28 | 8 | 14868.33 | 20307.63 | 2328.47 |
| -5 | 29 | 8 | 41031.18 | 49553.67 | 4364.83 |
| -3 | 29 | 8 | 35358.34 | 23657.81 | 2856.26 |
| -1 | 29 | 8 | 3885.55 | 5270.88 | 2927.83 |
| 1 | 29 | 8 | 3786.85 | 6136.58 | 3149.01 |
| 3 | 29 | 8 | 741.66 | 3319.75 | 1804.33 |
| 5 | 29 | 8 | 31820.22 | 22857.02 | 6651.28 |
| -6 | 30 | 8 | 198912.3 | 173103.3 | 7904.44 |
| -4 | 30 | 8 | 14078.88 | 15293.8 | 1349.48 |
| -2 | 30 | 8 | 590586.1 | 576972.8 | 16035.02 |
| 0 | 30 | 8 | 174409.4 | 162167.6 | 8760.03 |
| 2 | 30 | 8 | 2457629 | 2433485 | 60131.3 |
| 4 | 30 | 8 | 136285 | 158167 | 6243.52 |
| -5 | 31 | 8 | 10982.38 | 9982.26 | 4203.48 |
| -3 | 31 | 8 | 84219.3 | 81896.11 | 6391.31 |
| -1 | 31 | 8 | 75494.59 | 59416.75 | 5466.66 |
| 1 | 31 | 8 | 59050.7 | 57063.05 | 5209.55 |
| 3 | 31 | 8 | 89818.92 | 82020.25 | 6671.34 |
| 5 | 31 | 8 | 1535.11 | 3306.92 | 3245.03 |
| -6 | 32 | 8 | 233373.6 | 231663 | 8488.58 |
| -2 | 32 | 8 | 34620.38 | 49328.97 | 2706.39 |
| 0 | 32 | 8 | 627410.9 | 648133.9 | 28716.52 |
| 2 | 32 | 8 | 641769.6 | 691067.3 | 19254.4 |
| 4 | 32 | 8 | 96006.69 | 108364.2 | 4476.84 |
| -5 | 33 | 8 | 17696.27 | 16536.54 | 3051.55 |
| -3 | 33 | 8 | 8384.92 | 9194.79 | 2896.82 |
| -1 | 33 | 8 | 42850.4 | 48745 | 3509.93 |
| 1 | 33 | 8 | 53695.82 | 48479.7 | 4089.82 |
| 3 | 33 | 8 | 9241.38 | 11041.45 | 2237.35 |
| 5 | 33 | 8 | 13565.53 | 8605.23 | 3839.53 |
| -4 | 34 | 8 | 75778.73 | 65412.14 | 5419.86 |
| -2 | 34 | 8 | 397542.6 | 428731.5 | 20083.33 |
| 0 | 34 | 8 | 469414.1 | 471678.1 | 22065.24 |
| 2 | 34 | 8 | 438634.1 | 451438.7 | 12656.61 |
| 4 | 34 | 8 | 89305.64 | 103362.5 | 5896.84 |
| -5 | 35 | 8 | 14301.9 | 10088.22 | 4386.62 |
| -3 | 35 | 8 | 14842.74 | 13043.59 | 5226.95 |
| -1 | 35 | 8 | 507.69 | 667.17 | 2083.37 |
| 1 | 35 | 8 | 12277.32 | 17337.49 | 2764.69 |
| 3 | 35 | 8 | 2053.66 | 6812.43 | 2760.44 |
| -4 | 36 | 8 | 524072.4 | 586016.3 | 15914.34 |
| -2 | 36 | 8 | 2410.26 | 3875.76 | 1487.66 |
| 0 | 36 | 8 | 87244.47 | 72791.49 | 5052.54 |
| 2 | 36 | 8 | 29721.97 | 44417.38 | 3064.12 |
| 4 | 36 | 8 | 176944.2 | 164906.5 | 5435.27 |
| -5 | 37 | 8 | 15341.62 | 14100.04 | 3664.69 |
| -3 | 37 | 8 | 12312.96 | 14462.4 | 2712.86 |
| -1 | 37 | 8 | 5955.05 | 15717.69 | 3529.72 |
| 1 | 37 | 8 | 46375.8 | 56826.5 | 6244.44 |
| 3 | 37 | 8 | 4725.38 | 7842.14 | 3876.96 |
| -4 | 38 | 8 | 164912.4 | 159486.6 | 8290.63 |
| -2 | 38 | 8 | 32965.52 | 36184.07 | 3375.18 |
| 0 | 38 | 8 | 1618488 | 1683590 | 50441.75 |
| 2 | 38 | 8 | 121131.8 | 138386.1 | 5222.93 |
| 4 | 38 | 8 | 29645.89 | 26034.71 | 2347.03 |
| -3 | 39 | 8 | 12294.66 | 8789.92 | 2480.06 |
| -1 | 39 | 8 | 3163.29 | 4974.7 | 2818.45 |
| 1 | 39 | 8 | 13908.36 | 16982.71 | 6470.27 |
| 3 | 39 | 8 | 6738.63 | 4979.7 | 3831.07 |
| -4 | 40 | 8 | 55750.86 | 50372.61 | 3655.03 |
| -2 | 40 | 8 | 25284.43 | 30933.17 | 2889.62 |
| 0 | 40 | 8 | 148213.5 | 149445.2 | 6281.9 |
| 2 | 40 | 8 | 34468.58 | 46260.37 | 3220.33 |
| -3 | 41 | 8 | 3079.05 | 11036.22 | 3027.64 |
| -1 | 41 | 8 | 24561.34 | 33917.62 | 4384.03 |
| 1 | 41 | 8 | 52789.87 | 46792.75 | 5830.97 |
| 3 | 41 | 8 | 29278.3 | 14684.55 | 4112.63 |
| -2 | 42 | 8 | 162751.5 | 185545.5 | 6638.04 |
| 0 | 42 | 8 | 467552.5 | 436029.9 | 14510.3 |
| 2 | 42 | 8 | 62735.91 | 74640.94 | 2913.15 |
| -3 | 43 | 8 | 49301.48 | 33186.59 | 5627.78 |
| -1 | 43 | 8 | 4248.27 | 6769.93 | 3059.67 |
| 1 | 43 | 8 | 17834.73 | 17526.09 | 3055.77 |
| -2 | 44 | 8 | 42839.48 | 38721.2 | 2116.17 |
| 0 | 44 | 8 | 156961.3 | 125731.8 | 6028.64 |
| 2 | 44 | 8 | 13860.97 | 11262.52 | 3160.48 |
| -1 | 45 | 8 | 31548.32 | 22865 | 3457.25 |
| 1 | 45 | 8 | 12265.9 | 12733.86 | 4593.65 |
| -5 | 1 | 9 | 34542.8 | 45661.43 | 4752.59 |
| -3 | 1 | 9 | 16368.2 | 15913.22 | 1952.48 |
| -1 | 1 | 9 | 138907.5 | 130888.2 | 5819.85 |
| 1 | 1 | 9 | 65933.71 | 98127.05 | 6801.45 |
| 3 | 1 | 9 | 47316.49 | 56417.26 | 2676.26 |
| 5 | 1 | 9 | 72438.64 | 116520.2 | 4512.28 |
| -4 | 2 | 9 | 185268.6 | 195216.8 | 8504.82 |
| -2 | 2 | 9 | 276346.3 | 306791.8 | 7767.84 |
| 0 | 2 | 9 | 1934544 | 1881887 | 57162 |
| 2 | 2 | 9 | 644980.8 | 606362.5 | 14594.29 |
| 4 | 2 | 9 | 102324.3 | 75009.26 | 2487.22 |
| 6 | 2 | 9 | 24084.33 | 28876.51 | 2518.1 |
| -5 | 3 | 9 | 231197.5 | 310784.3 | 12356.19 |
| -3 | 3 | 9 | 104761.6 | 89854.19 | 3495.48 |
| -1 | 3 | 9 | 138036.2 | 139741.4 | 8704.01 |
| 1 | 3 | 9 | 43581.46 | 54460.88 | 2899.54 |
| 3 | 3 | 9 | 76444.99 | 65179.47 | 4044.18 |
| 5 | 3 | 9 | 76232.63 | 89930.23 | 5850.27 |
| -4 | 4 | 9 | 962722.3 | 908265.4 | 30981.24 |
| -2 | 4 | 9 | 346728.5 | 283465.2 | 6902.89 |
| 0 | 4 | 9 | 63512.53 | 49095.81 | 4048.38 |
| 2 | 4 | 9 | 90024.49 | 112356.2 | 3301.72 |
| 4 | 4 | 9 | 92425.23 | 84976.71 | 2622.5 |
| 6 | 4 | 9 | 2510.79 | 2085.5 | 1403.86 |
| -5 | 5 | 9 | 71140.9 | 92764.13 | 4685.79 |
| -3 | 5 | 9 | 61799.38 | 74784.28 | 4785.46 |
| -1 | 5 | 9 | 47655.04 | 45891.3 | 4375.76 |
| 1 | 5 | 9 | 48869.48 | 53921.32 | 3286.3 |
| 3 | 5 | 9 | 11844.71 | 19687.13 | 1805.62 |
| 5 | 5 | 9 | 11203.24 | 15929.92 | 2283.66 |
| -4 | 6 | 9 | 222425.2 | 184727.9 | 7382.44 |
| -2 | 6 | 9 | 215864.9 | 214648.9 | 6888.75 |
| 0 | 6 | 9 | 278584.8 | 255246.9 | 9446 |
| 4 | 6 | 9 | 58365.79 | 61459.34 | 2754.7 |
| 6 | 6 | 9 | 767470 | 855720.9 | 24978.81 |
| -5 | 7 | 9 | 263972.5 | 348664.3 | 32449.12 |
| -3 | 7 | 9 | 59206.59 | 41973.96 | 2152 |
| -1 | 7 | 9 | 295845.1 | 295217.5 | 8688.19 |
| 1 | 7 | 9 | 285805.2 | 323019.3 | 9163.44 |
| 3 | 7 | 9 | 49425.7 | 63608.77 | 2612.82 |
| 5 | 7 | 9 | 175772.5 | 205433.8 | 11040.67 |
| -6 | 8 | 9 | 105422 | 103846.7 | 6894.4 |
| -4 | 8 | 9 | 1140678 | 1055999 | 28313.01 |
| -2 | 8 | 9 | 261671.5 | 239413.9 | 6109.54 |
| 0 | 8 | 9 | 241095 | 229711 | 11399.93 |
| 2 | 8 | 9 | 91202.13 | 115895.9 | 3561.02 |
| 4 | 8 | 9 | 274729.4 | 249362.2 | 7624.42 |
| 6 | 8 | 9 | 386433.1 | 396488.9 | 13061.13 |
| -5 | 9 | 9 | 122501.3 | 158050.5 | 7087.53 |
| -3 | 9 | 9 | 44005.84 | 60046.12 | 7339.66 |
| -1 | 9 | 9 | 189504.8 | 183235.2 | 7028.33 |
| 1 | 9 | 9 | 50039.86 | 34299.03 | 2839 |
| 3 | 9 | 9 | 192059.6 | 224233.8 | 7812.24 |
| 5 | 9 | 9 | 3298.76 | 6737.13 | 2046.04 |
| -6 | 10 | 9 | 1073584 | 1135515 | 35552.73 |
| -4 | 10 | 9 | 1559.25 | 4346.4 | 934.21 |
| -2 | 10 | 9 | 144841.9 | 164788.7 | 6988.09 |
| 0 | 10 | 9 | 1130252 | 1162206 | 51275.91 |
| 2 | 10 | 9 | 387414.6 | 364759.7 | 16001.93 |
| 4 | 10 | 9 | 1671545 | 1871806 | 48157.84 |
| 6 | 10 | 9 | 15182.66 | 8014.76 | 1503.53 |
| -5 | 11 | 9 | 7391.31 | 8937.29 | 2442.88 |
| -3 | 11 | 9 | 109518.9 | 109569.2 | 5108.9 |
| -1 | 11 | 9 | 364618.8 | 308056.3 | 11885.06 |
| 1 | 11 | 9 | 8131.83 | 5535.48 | 1755.14 |
| 3 | 11 | 9 | 6501.92 | 18877.51 | 2520.47 |
| 5 | 11 | 9 | 24928.74 | 28981.71 | 3751.67 |
| -6 | 12 | 9 | 137711.5 | 127228.5 | 4714.76 |
| -4 | 12 | 9 | 146216 | 139136.1 | 5725.24 |
| -2 | 12 | 9 | 211317.8 | 206462.3 | 6204.69 |
| 2 | 12 | 9 | 454004 | 456049.1 | 12507.35 |
| 4 | 12 | 9 | 10410.37 | 9401.14 | 1132.59 |
| 6 | 12 | 9 | 16005.99 | 16573.86 | 2085.27 |
| -5 | 13 | 9 | 31054.9 | 32154.9 | 2520.75 |
| -3 | 13 | 9 | 127767.1 | 129573.8 | 6739.11 |
| -1 | 13 | 9 | 239417.1 | 261477.3 | 10352.15 |
| 1 | 13 | 9 | 4036.75 | 7098.17 | 1957.38 |
| 3 | 13 | 9 | 65184.79 | 82600.31 | 4447.79 |
| 5 | 13 | 9 | 124814.2 | 144301 | 6938.76 |
| 7 | 13 | 9 | 23830.62 | 13720.08 | 5055.19 |
| -6 | 14 | 9 | 84643.97 | 102092.8 | 4587.07 |
| -4 | 14 | 9 | 6761.95 | 4581.28 | 1198.55 |
| -2 | 14 | 9 | 1295354 | 1333016 | 35226.83 |
| 2 | 14 | 9 | 1974768 | 2069683 | 63454.78 |
| 4 | 14 | 9 | 29503.5 | 36026.14 | 1960.64 |
| 6 | 14 | 9 | 226146.8 | 298726.4 | 12149.41 |
| -7 | 15 | 9 | 17785.45 | 8197.17 | 1588.17 |
| -5 | 15 | 9 | 130866 | 163470.7 | 9260.45 |
| -3 | 15 | 9 | 43942.51 | 30049.99 | 3342.52 |
| -1 | 15 | 9 | 140481.5 | 137596.2 | 6498.85 |
| 1 | 15 | 9 | 116797.1 | 88251.67 | 4418.81 |
| 3 | 15 | 9 | 99005.13 | 103522 | 7055.76 |
| 5 | 15 | 9 | 43103.88 | 46019.67 | 3656.02 |
| 7 | 15 | 9 | 54303.89 | 50374.8 | 6952.53 |
| -6 | 16 | 9 | 143347.5 | 131351 | 5088.13 |
| -4 | 16 | 9 | 2377.41 | 3502.09 | 963.23 |
| -2 | 16 | 9 | 288304.3 | 231737.1 | 7229.4 |
| 2 | 16 | 9 | 5631.76 | 7439.03 | 1303.28 |
| 4 | 16 | 9 | 76438.13 | 67623.52 | 2663.86 |
| 6 | 16 | 9 | 19602.83 | 23789.29 | 2617.5 |
| -7 | 17 | 9 | 13187.91 | 2351.86 | 3657.28 |
| -5 | 17 | 9 | 17811.15 | 28550.37 | 3070.69 |
| -3 | 17 | 9 | 24108.97 | 31836.64 | 2838.28 |
| -1 | 17 | 9 | 6945.23 | 4307.43 | 1848.85 |
| 1 | 17 | 9 | 1105.51 | 3134.82 | 2440.54 |
| 3 | 17 | 9 | 26160.53 | 28168.82 | 2758.89 |
| 5 | 17 | 9 | 126180.2 | 127434 | 7352.57 |
| 7 | 17 | 9 | 18447.11 | 10930.88 | 5459.93 |
| -6 | 18 | 9 | 336003.1 | 383344.6 | 12889.94 |
| -4 | 18 | 9 | 258995.6 | 292731.3 | 11176.46 |
| -2 | 18 | 9 | 7792226 | 7561786 | 317121.1 |
| 2 | 18 | 9 | 516383.8 | 455275.1 | 13752.31 |
| 4 | 18 | 9 | 2320152 | 2356819 | 50951.18 |
| 6 | 18 | 9 | 10735.04 | 10330.24 | 1943.8 |
| -7 | 19 | 9 | 26269.64 | 8324.01 | 4933.63 |
| -5 | 19 | 9 | 39516.38 | 41783.44 | 3748.85 |
| -3 | 19 | 9 | 125719.4 | 117249.6 | 6982.7 |
| -1 | 19 | 9 | 91014.13 | 85074.16 | 4702.88 |
| 1 | 19 | 9 | 114448 | 111863.7 | 5557.88 |
| 3 | 19 | 9 | 27595.5 | 36536.52 | 3029.08 |
| 5 | 19 | 9 | 109041.6 | 107733.2 | 6941.78 |
| 7 | 19 | 9 | 29476.02 | 12956.39 | 8133.75 |
| -6 | 20 | 9 | 37140.44 | 41067.66 | 3711.45 |
| -4 | 20 | 9 | 221808.2 | 212344.7 | 5490.15 |
| -2 | 20 | 9 | 911798.3 | 883799.8 | 20321.48 |
| 0 | 20 | 9 | 556676.9 | 554252.3 | 24810.84 |
| 2 | 20 | 9 | 245176.7 | 208097.1 | 6429.96 |
| 4 | 20 | 9 | 674749.6 | 729163.3 | 18583.78 |
| 6 | 20 | 9 | 146432.3 | 124911.7 | 7808.41 |
| -7 | 21 | 9 | 22891.17 | 16271.97 | 3958.95 |
| -5 | 21 | 9 | 8950.48 | 12246.92 | 3042.3 |
| -3 | 21 | 9 | 22148.07 | 21260.82 | 2471.44 |
| -1 | 21 | 9 | 26123.09 | 16996.36 | 2905.93 |
| 1 | 21 | 9 | 60886.9 | 58863.91 | 4905.65 |
| 3 | 21 | 9 | 65718.01 | 66122.98 | 3688.1 |
| 5 | 21 | 9 | 93482.74 | 95130.71 | 5939.34 |
| -6 | 22 | 9 | 36542.27 | 42158.61 | 6296.93 |
| -4 | 22 | 9 | 11402.89 | 15123.97 | 2144.65 |
| -2 | 22 | 9 | 42209.35 | 34281.68 | 2228.99 |
| 0 | 22 | 9 | 1111783 | 1166879 | 53345.02 |
| 2 | 22 | 9 | 48490.56 | 48098.23 | 2281.52 |
| 4 | 22 | 9 | 2045.55 | 7208.04 | 1348.29 |
| 6 | 22 | 9 | 15449.21 | 15992.5 | 3210.69 |
| -7 | 23 | 9 | 42687.17 | 20078.04 | 5813.6 |
| -5 | 23 | 9 | 62218.33 | 55929.98 | 5570.72 |
| -3 | 23 | 9 | 33083.68 | 42066.65 | 5311.51 |
| -1 | 23 | 9 | 58637.55 | 45381.35 | 3064.38 |
| 1 | 23 | 9 | 5603.35 | 9079.14 | 2184.68 |
| 3 | 23 | 9 | 25667.39 | 21708.82 | 2833.02 |
| 5 | 23 | 9 | 128602.4 | 136886.2 | 12736.78 |
| -6 | 24 | 9 | 54759.1 | 58152.43 | 5308.87 |
| -4 | 24 | 9 | 8960.28 | 10107.92 | 1403.83 |
| -2 | 24 | 9 | 510786.8 | 540491.4 | 14903.46 |
| 0 | 24 | 9 | 290331.9 | 296308.4 | 13765.01 |
| 2 | 24 | 9 | 394539.2 | 378393.6 | 8917.49 |
| 4 | 24 | 9 | 30597.32 | 25536.69 | 1736.94 |
| 6 | 24 | 9 | 113141.6 | 95089.24 | 4691.89 |
| -7 | 25 | 9 | 22853.04 | 18855.89 | 6238.18 |
| -5 | 25 | 9 | 2161.46 | 1282.94 | 2221.72 |
| -3 | 25 | 9 | 3793.14 | 4883.17 | 2042.4 |
| -1 | 25 | 9 | 2138.14 | 4310.82 | 2073.76 |
| 1 | 25 | 9 | 38344.26 | 40453.84 | 3668.16 |
| 3 | 25 | 9 | 20852.53 | 26703.01 | 2416.57 |
| 5 | 25 | 9 | 7139.55 | 8618.33 | 4455.33 |
| -6 | 26 | 9 | 20062.35 | 18735.03 | 3067.35 |
| -4 | 26 | 9 | 124828.1 | 139301.7 | 4721.82 |
| -2 | 26 | 9 | 306430.3 | 338245.9 | 11878.46 |
| 0 | 26 | 9 | 34428.23 | 34871 | 3028.35 |
| 2 | 26 | 9 | 18412.36 | 21666.22 | 1454.07 |
| 4 | 26 | 9 | 668807.6 | 683884.5 | 19089.82 |
| 6 | 26 | 9 | 1834.83 | 4692.52 | 2227.57 |
| -7 | 27 | 9 | 42780.46 | 40886.22 | 5994.82 |
| -5 | 27 | 9 | 14274.43 | 12517.33 | 3557.67 |
| -3 | 27 | 9 | 36358.92 | 25633.39 | 3515.21 |
| -1 | 27 | 9 | 31757.28 | 40801.48 | 4236.79 |
| 1 | 27 | 9 | 5105.58 | 6100.72 | 1913.97 |
| 3 | 27 | 9 | 3511.69 | 7196.03 | 2944.14 |
| 5 | 27 | 9 | 11071.61 | 8636.1 | 2928.21 |
| -6 | 28 | 9 | 43576.21 | 53586.64 | 3677.28 |
| -4 | 28 | 9 | 145398.1 | 150447.9 | 12466.2 |
| -2 | 28 | 9 | 272485.2 | 281683.4 | 7924.86 |
| 0 | 28 | 9 | 39784.42 | 45047.43 | 3477.59 |
| 2 | 28 | 9 | 146943.2 | 184331.3 | 5187.04 |
| 4 | 28 | 9 | 708154.3 | 733996.6 | 25601.63 |
| 6 | 28 | 9 | 58065.09 | 26372.58 | 4856.99 |
| -5 | 29 | 9 | 14840.47 | 15320.13 | 2971.43 |
| -3 | 29 | 9 | 73796.55 | 60535.7 | 4574.77 |
| -1 | 29 | 9 | 3769.06 | 3657.74 | 1801.66 |
| 1 | 29 | 9 | 2758.48 | 4518.05 | 1871.75 |
| 3 | 29 | 9 | 9753.62 | 11167.14 | 2908.08 |
| 5 | 29 | 9 | 7290.4 | 4149.98 | 5203.89 |
| -6 | 30 | 9 | 485504.4 | 482663.4 | 16607.45 |
| -4 | 30 | 9 | 609782.9 | 628695.1 | 17091.51 |
| -2 | 30 | 9 | 169795 | 182807.2 | 7218.05 |
| 0 | 30 | 9 | 253.5 | 3969.1 | 2108.75 |
| 2 | 30 | 9 | 950962.4 | 921048.4 | 25308.12 |
| 4 | 30 | 9 | 23700.57 | 34644.66 | 2164.63 |
| -5 | 31 | 9 | 8500.69 | 10342.17 | 7298.7 |
| -3 | 31 | 9 | 52468.23 | 36960.3 | 4039.28 |
| -1 | 31 | 9 | 59410.64 | 56007.79 | 4118.87 |
| 1 | 31 | 9 | 38246.1 | 38912.65 | 3464.81 |
| 3 | 31 | 9 | 94537.24 | 78928.9 | 6109.28 |
| 5 | 31 | 9 | 10897.05 | 4794.31 | 3407.57 |
| -6 | 32 | 9 | 178066.1 | 136019.1 | 8893.84 |
| -4 | 32 | 9 | 2625.96 | 7599.32 | 1400.11 |
| -2 | 32 | 9 | 545989 | 546902.6 | 14901.63 |
| 0 | 32 | 9 | 641211.6 | 709036.6 | 33491.59 |
| 2 | 32 | 9 | 1184103 | 1254845 | 31858.83 |
| 4 | 32 | 9 | 53056.58 | 52998.03 | 3350.46 |
| -5 | 33 | 9 | 4610.05 | 3841.43 | 3731.23 |
| -3 | 33 | 9 | 77940.56 | 74591.62 | 5141.78 |
| -1 | 33 | 9 | 53891.84 | 54459.12 | 4977.27 |
| 1 | 33 | 9 | 20120.02 | 13972.05 | 2855.48 |
| 3 | 33 | 9 | 37489.44 | 36090.34 | 6449.91 |
| 5 | 33 | 9 | 4894.98 | 2360.72 | 3889.86 |
| -4 | 34 | 9 | 9952.7 | 8450.93 | 2107.43 |
| -2 | 34 | 9 | 134.1 | 1788.95 | 914.82 |
| 2 | 34 | 9 | 61993.95 | 73785.48 | 2688.61 |
| 4 | 34 | 9 | 12411.24 | 17742.97 | 2047.96 |
| -5 | 35 | 9 | 27849.82 | 16194.98 | 5039.13 |
| -3 | 35 | 9 | 6558.51 | 9965.46 | 2259.03 |
| -1 | 35 | 9 | 12336.19 | 17747.79 | 2245.15 |
| 1 | 35 | 9 | 1254.26 | 3488.71 | 2970.08 |
| 3 | 35 | 9 | 28065.09 | 30192.77 | 2981.69 |
| -4 | 36 | 9 | 88767.75 | 80859.45 | 4116.46 |
| -2 | 36 | 9 | 239266.2 | 244306.3 | 8553.7 |
| 0 | 36 | 9 | 5924.65 | 9938.63 | 1845.51 |
| 2 | 36 | 9 | 665.8 | 843.22 | 1066.04 |
| 4 | 36 | 9 | 100308.4 | 89372.46 | 3689.12 |
| -5 | 37 | 9 | 3406.4 | 10141.1 | 3299.88 |
| -3 | 37 | 9 | 24410.13 | 23333.87 | 3330.97 |
| -1 | 37 | 9 | 46543.72 | 61579.56 | 4714.09 |
| 1 | 37 | 9 | 2047.22 | 3053.57 | 3983.63 |
| 3 | 37 | 9 | 50461.92 | 39390.07 | 4556.33 |
| -4 | 38 | 9 | 163872.7 | 175237.4 | 6782.08 |
| -2 | 38 | 9 | 253877.1 | 282668.2 | 7640.48 |
| 0 | 38 | 9 | 219549.6 | 261971.7 | 7625.34 |
| 2 | 38 | 9 | 3893.15 | 5626.92 | 1125.01 |
| 4 | 38 | 9 | 42777.5 | 44191.25 | 3641.42 |
| -3 | 39 | 9 | 22143.79 | 26329.14 | 3180.88 |
| -1 | 39 | 9 | 13942.67 | 16479.71 | 2742.17 |
| 1 | 39 | 9 | 20866.37 | 17956.18 | 2986.86 |
| 3 | 39 | 9 | 3398.58 | 7091.42 | 3781.15 |
| -4 | 40 | 9 | 78224.36 | 51806.57 | 3274.06 |
| -2 | 40 | 9 | 4478.33 | 9765.52 | 1622.69 |
| 0 | 40 | 9 | 6855.29 | 10593.34 | 1921.36 |
| 2 | 40 | 9 | 14708.89 | 14318.62 | 2159.21 |
| -3 | 41 | 9 | 27783.45 | 33644.94 | 4434.42 |
| -1 | 41 | 9 | 53114.42 | 38037.77 | 3872.95 |
| 1 | 41 | 9 | 926.95 | 589.12 | 2948.84 |
| 3 | 41 | 9 | 11612.82 | 9174.91 | 7235.28 |
| -2 | 42 | 9 | 456457.2 | 449439.9 | 11512.02 |
| 0 | 42 | 9 | 34611.23 | 28826.57 | 2070.47 |
| 2 | 42 | 9 | 239941.5 | 180369 | 4451.77 |
| -3 | 43 | 9 | 7030.19 | 3444.09 | 4280.72 |
| -1 | 43 | 9 | 17745.04 | 12313.4 | 3360.27 |
| 1 | 43 | 9 | 9254.45 | 5277.4 | 2837.25 |
| -2 | 44 | 9 | 362314.9 | 349784.8 | 9265.16 |
| 0 | 44 | 9 | 377871.8 | 361004.7 | 12264.35 |
| -1 | 45 | 9 | 12339.99 | 16325.63 | 6875.9 |
| -2 | 0 | 10 | 857274.9 | 1047559 | 40684.59 |
| 2 | 0 | 10 | 1018361 | 1169843 | 42905.65 |
| 4 | 0 | 10 | 1225907 | 1426272 | 44814.03 |
| 6 | 0 | 10 | 167136.2 | 198785.3 | 10451.26 |
| -5 | 1 | 10 | 25191.58 | 29656.64 | 1832.95 |
| -3 | 1 | 10 | 15462.41 | 21402.84 | 1710.42 |
| -1 | 1 | 10 | 66249.73 | 104125.1 | 4163.03 |
| 1 | 1 | 10 | 141177.4 | 145116 | 5594.57 |
| 3 | 1 | 10 | 274166 | 413802.1 | 11120.9 |
| 5 | 1 | 10 | 244215.3 | 298107 | 10389.61 |
| -4 | 2 | 10 | 85963.48 | 94193.52 | 2988.71 |
| -2 | 2 | 10 | 9821.77 | 15376.11 | 1128.97 |
| 0 | 2 | 10 | 11360.91 | 19084.45 | 1936.98 |
| 2 | 2 | 10 | 5318.79 | 3441.47 | 949.55 |
| 4 | 2 | 10 | 176165.4 | 194373.8 | 5144.04 |
| 6 | 2 | 10 | 34235.34 | 35970.15 | 2879.35 |
| -5 | 3 | 10 | 148393.6 | 182038.5 | 13491.5 |
| -3 | 3 | 10 | 91536.24 | 100208.9 | 3410.25 |
| -1 | 3 | 10 | 43832.78 | 52033.59 | 3615.49 |
| 1 | 3 | 10 | 40952.1 | 30725.71 | 2203.01 |
| 3 | 3 | 10 | 59233.12 | 66143.2 | 2918.33 |
| 5 | 3 | 10 | 164715.5 | 218456.2 | 8603.81 |
| -4 | 4 | 10 | 452736.5 | 419235.1 | 10384.02 |
| -2 | 4 | 10 | 59614.17 | 69142.89 | 2176.41 |
| 0 | 4 | 10 | 19307.3 | 22762.87 | 2867.16 |
| 2 | 4 | 10 | 5409239 | 5072007 | 105909.3 |
| 4 | 4 | 10 | 192405.6 | 183790 | 5290.24 |
| 6 | 4 | 10 | 966904 | 1173029 | 31016.43 |
| -5 | 5 | 10 | 24063.69 | 21184.1 | 2680.51 |
| -3 | 5 | 10 | 34515.89 | 46917.73 | 2392.64 |
| -1 | 5 | 10 | 48793.75 | 53974.37 | 3180.04 |
| 1 | 5 | 10 | 37486.16 | 35512.65 | 2044.28 |
| 3 | 5 | 10 | 74789.7 | 91241.82 | 3535.45 |
| 5 | 5 | 10 | 21020.4 | 31401.99 | 2946.5 |
| -6 | 6 | 10 | 21791.12 | 23937.39 | 2248.21 |
| -4 | 6 | 10 | 593865.3 | 524178.9 | 14243.3 |
| -2 | 6 | 10 | 1389113 | 1392914 | 31520.16 |
| 0 | 6 | 10 | 695291.9 | 562059.5 | 29337.5 |
| 2 | 6 | 10 | 147173.1 | 167173.2 | 4579.81 |
| 4 | 6 | 10 | 428447.2 | 411144.3 | 11740.31 |
| 6 | 6 | 10 | 31469.95 | 34431.21 | 2181.07 |
| -5 | 7 | 10 | 287569.7 | 391291.5 | 12021.77 |
| -3 | 7 | 10 | 222593.6 | 212442.9 | 8343.96 |
| -1 | 7 | 10 | 287546 | 320703.9 | 9238.13 |
| 1 | 7 | 10 | 32602.49 | 40415.3 | 2344.34 |
| 3 | 7 | 10 | 13168.95 | 17162.87 | 1920.71 |
| 5 | 7 | 10 | 40839.57 | 49641.46 | 9057.84 |
| -6 | 8 | 10 | 390160.8 | 383276 | 11885.02 |
| -4 | 8 | 10 | 372586.9 | 382712.5 | 11134.79 |
| -2 | 8 | 10 | 5943500 | 5876705 | 124550.6 |
| 0 | 8 | 10 | 244.21 | 22022.96 | 3078.56 |
| 2 | 8 | 10 | 4299823 | 4294555 | 125570.1 |
| 4 | 8 | 10 | 533228.4 | 567410.7 | 15620.07 |
| 6 | 8 | 10 | 788827.1 | 868045.8 | 23840.88 |
| -5 | 9 | 10 | 100195.6 | 145290.7 | 16863.39 |
| -3 | 9 | 10 | 111464.7 | 137033.2 | 7013.04 |
| -1 | 9 | 10 | 49792.9 | 30142.36 | 3118.03 |
| 1 | 9 | 10 | 120726 | 106656.8 | 4230 |
| 3 | 9 | 10 | 256633.2 | 272461.8 | 10247.87 |
| 5 | 9 | 10 | 47539.89 | 61018.19 | 3913.82 |
| -6 | 10 | 10 | 92832.47 | 93683.83 | 4402.49 |
| -4 | 10 | 10 | 269329 | 263341.1 | 7714.05 |
| -2 | 10 | 10 | 584007.3 | 534355.1 | 12813.52 |
| 0 | 10 | 10 | 24056.14 | 8290.06 | 1249.96 |
| 2 | 10 | 10 | 67352.38 | 56003.14 | 2145.74 |
| 4 | 10 | 10 | 1068479 | 1064953 | 28282.65 |
| 6 | 10 | 10 | 87495.22 | 85374.95 | 4286.4 |
| -5 | 11 | 10 | 73082.75 | 95175.8 | 4574.69 |
| -3 | 11 | 10 | 214759.6 | 183305.6 | 7739.73 |
| -1 | 11 | 10 | 8120.61 | 4275.75 | 2392.62 |
| 1 | 11 | 10 | 58577.25 | 70455.44 | 3447.79 |
| 3 | 11 | 10 | 4574.73 | 4807.61 | 2164.4 |
| 5 | 11 | 10 | 131406.8 | 161122.7 | 11085.81 |
| 7 | 11 | 10 | 3264.49 | -1152.15 | 4410.4 |
| -6 | 12 | 10 | 167173.8 | 173052.2 | 8074.36 |
| -4 | 12 | 10 | 773627 | 769837.4 | 24443.33 |
| -2 | 12 | 10 | 4395033 | 4389098 | 107360.1 |
| 2 | 12 | 10 | 70471.23 | 76134.27 | 2846.66 |
| 4 | 12 | 10 | 6498985 | 6735696 | 164231.7 |
| 6 | 12 | 10 | 360301.4 | 362001.9 | 12055.29 |
| -7 | 13 | 10 | 31912.82 | 533.79 | 644.78 |
| -5 | 13 | 10 | 43637.39 | 54849.44 | 3668.17 |
| -3 | 13 | 10 | 185035 | 192149 | 8948.78 |
| -1 | 13 | 10 | 4036.14 | 5252.2 | 2131.61 |
| 1 | 13 | 10 | 16489.55 | 26585.95 | 3057.96 |
| 3 | 13 | 10 | 130190.1 | 145247.3 | 5917.8 |
| 5 | 13 | 10 | 16554.38 | 19003.7 | 2657.13 |
| -6 | 14 | 10 | 5406.37 | 2816.47 | 1089.81 |
| -4 | 14 | 10 | 92771.02 | 94334.61 | 3625.37 |
| -2 | 14 | 10 | 905904.6 | 906577.3 | 29699.42 |
| 2 | 14 | 10 | 1071642 | 961241.2 | 28815.11 |
| 4 | 14 | 10 | 25551.13 | 24447.28 | 1675.03 |
| 6 | 14 | 10 | 2223.67 | 2761.36 | 1892.75 |
| -7 | 15 | 10 | 46742.04 | 40901.29 | 5078.97 |
| -5 | 15 | 10 | 58467.61 | 64459.4 | 3827.37 |
| -3 | 15 | 10 | 24250.1 | 21243.1 | 2357 |
| -1 | 15 | 10 | 116547.1 | 82258.06 | 5653.87 |
| 1 | 15 | 10 | 168228.3 | 169791 | 8321.82 |
| 3 | 15 | 10 | 150994.6 | 149160.6 | 6913.26 |
| 5 | 15 | 10 | 11599.74 | 14158.21 | 2744.56 |
| 7 | 15 | 10 | 8501.72 | 2373 | 7631.66 |
| -6 | 16 | 10 | 696894.4 | 768123.8 | 21541.32 |
| -4 | 16 | 10 | 1092116 | 1078299 | 28902.51 |
| -2 | 16 | 10 | 1440649 | 1514238 | 40092.13 |
| 2 | 16 | 10 | 331021.8 | 319080.9 | 9085.7 |
| 4 | 16 | 10 | 1124324 | 1254430 | 31811.02 |
| 6 | 16 | 10 | 46911 | 49671 | 3815.39 |
| -7 | 17 | 10 | 3292.55 | 6677.71 | 4693.16 |
| -5 | 17 | 10 | 22920.61 | 13038 | 2455.69 |
| -3 | 17 | 10 | 10913.85 | 23500.9 | 2475.02 |
| -1 | 17 | 10 | 1112.2 | 2366.71 | 2470.62 |
| 1 | 17 | 10 | 9288.49 | 7741.41 | 1971.34 |
| 3 | 17 | 10 | 8489 | 10857.41 | 3074.6 |
| 5 | 17 | 10 | 50810.55 | 49109.3 | 4133.04 |
| -6 | 18 | 10 | 532788.3 | 538177.1 | 15571.66 |
| -4 | 18 | 10 | 2386096 | 2308588 | 59665.22 |
| -2 | 18 | 10 | 883462.8 | 874979.1 | 28068.03 |
| 0 | 18 | 10 | 3096.25 | 8519.56 | 2206.52 |
| 2 | 18 | 10 | 169180.8 | 173007 | 5358.64 |
| 4 | 18 | 10 | 12577.94 | 17175.49 | 1140.07 |
| 6 | 18 | 10 | 992.57 | -953.89 | 2135.81 |
| -7 | 19 | 10 | 1223.96 | 3256.1 | 2605.62 |
| -5 | 19 | 10 | 12312.5 | 8831.53 | 2852.73 |
| -3 | 19 | 10 | 68040.26 | 73258.45 | 4378.33 |
| -1 | 19 | 10 | 114005.7 | 109645.1 | 5546.18 |
| 1 | 19 | 10 | 64479.14 | 54698.8 | 3879.32 |
| 3 | 19 | 10 | 50657.23 | 39725.81 | 3366.93 |
| 5 | 19 | 10 | 33850.52 | 29715.57 | 3657.45 |
| -6 | 20 | 10 | 509360.9 | 533860.1 | 15224.41 |
| -4 | 20 | 10 | 668512.3 | 630224.4 | 18473.34 |
| -2 | 20 | 10 | 962212.9 | 1001663 | 27053.31 |
| 0 | 20 | 10 | 388676.3 | 457350.3 | 21349.11 |
| 2 | 20 | 10 | 225337.9 | 199275 | 7818.96 |
| 4 | 20 | 10 | 8807.3 | 11686.59 | 1391.92 |
| 6 | 20 | 10 | 467500.5 | 527645.3 | 20231.33 |
| -7 | 21 | 10 | 6571.81 | 3282.92 | 2736.2 |
| -5 | 21 | 10 | 931.11 | 1661.62 | 2308.76 |
| -3 | 21 | 10 | 22881.16 | 19671.62 | 2559.15 |
| -1 | 21 | 10 | 60731.96 | 59218.95 | 4276.88 |
| 1 | 21 | 10 | 30814.34 | 32724.55 | 3026.93 |
| 3 | 21 | 10 | 48198.88 | 41249.09 | 3595.08 |
| 5 | 21 | 10 | 59321.07 | 68399.64 | 5219.21 |
| -6 | 22 | 10 | 937.33 | 1030.32 | 1313.1 |
| -4 | 22 | 10 | 532768 | 493820.2 | 18101.17 |
| -2 | 22 | 10 | 82480.8 | 94785.53 | 4045.21 |
| 0 | 22 | 10 | 129989.9 | 120090.4 | 7272.28 |
| 2 | 22 | 10 | 89697.54 | 84699.05 | 3041.37 |
| 4 | 22 | 10 | 760307.3 | 784058.3 | 17421.05 |
| 6 | 22 | 10 | 163174.4 | 189277.9 | 7364.35 |
| -7 | 23 | 10 | 26015.09 | 18891.54 | 6807.19 |
| -5 | 23 | 10 | 37698.44 | 36115.13 | 3402.86 |
| -3 | 23 | 10 | 79965.65 | 74806.75 | 5652.1 |
| -1 | 23 | 10 | 5630.2 | 3570.37 | 1939.12 |
| 1 | 23 | 10 | 71009.15 | 69993.94 | 4591.39 |
| 3 | 23 | 10 | 54334.94 | 56607.66 | 4179.85 |
| 5 | 23 | 10 | 29957.6 | 37123.04 | 4251.49 |
| -6 | 24 | 10 | 199992.8 | 192290 | 15803.73 |
| -4 | 24 | 10 | 3486723 | 3523756 | 89548.11 |
| -2 | 24 | 10 | 142778.7 | 153707.3 | 4271.34 |
| 2 | 24 | 10 | 102763.1 | 114343 | 3903.62 |
| 4 | 24 | 10 | 29708.8 | 38643.79 | 3879.57 |
| 6 | 24 | 10 | 154788.6 | 153394.5 | 7965.64 |
| -7 | 25 | 10 | 47271.69 | 36553.78 | 6834.69 |
| -5 | 25 | 10 | 39568.6 | 50210.68 | 4026.98 |
| -3 | 25 | 10 | 261.18 | 2479.01 | 1554.09 |
| -1 | 25 | 10 | 38322.99 | 42309.67 | 3505.38 |
| 1 | 25 | 10 | 54929.4 | 57348.19 | 3396.98 |
| 3 | 25 | 10 | 13633.53 | 16690.59 | 2689.27 |
| 5 | 25 | 10 | 87435.47 | 70284.18 | 14449.42 |
| -6 | 26 | 10 | 5920.98 | 4120.49 | 1758.24 |
| -4 | 26 | 10 | 96475.72 | 102367.1 | 5217.17 |
| -2 | 26 | 10 | 130760.3 | 144036.6 | 6164.52 |
| 0 | 26 | 10 | 3631.86 | 10736.65 | 2232.95 |
| 2 | 26 | 10 | 801887 | 834052.3 | 22361.95 |
| 4 | 26 | 10 | 1112398 | 1130995 | 26514.64 |
| 6 | 26 | 10 | 3126.41 | 1564.72 | 2090.16 |
| -5 | 27 | 10 | 53096.86 | 45904.62 | 4561.63 |
| -3 | 27 | 10 | 40131.77 | 44059.7 | 4590.07 |
| -1 | 27 | 10 | 5088.9 | 8551.03 | 2222.84 |
| 1 | 27 | 10 | 168.21 | 3559.74 | 1832.12 |
| 3 | 27 | 10 | 39159.06 | 42514.72 | 3571.35 |
| 5 | 27 | 10 | 21998.92 | 25185.47 | 4814.19 |
| -6 | 28 | 10 | 193789.9 | 155303.2 | 8575.28 |
| -4 | 28 | 10 | 454728.9 | 496478 | 14477.16 |
| -2 | 28 | 10 | 117786.8 | 139919.1 | 3823.77 |
| 0 | 28 | 10 | 831113.8 | 911156.9 | 41398.08 |
| 2 | 28 | 10 | 38133.68 | 54870.54 | 2766.01 |
| 4 | 28 | 10 | 327538.9 | 357671.5 | 10920.64 |
| -5 | 29 | 10 | 9356.19 | 10129.28 | 2832.53 |
| -3 | 29 | 10 | 21679.15 | 16254.75 | 2725.5 |
| -1 | 29 | 10 | 2774.5 | 5968.96 | 2201.1 |
| 1 | 29 | 10 | 13733.41 | 14939.62 | 2180.38 |
| 3 | 29 | 10 | 200813.6 | 216933.6 | 12388.38 |
| 5 | 29 | 10 | 26715.28 | 28875.34 | 4280.82 |
| -6 | 30 | 10 | 264421.6 | 272477 | 10657.29 |
| -4 | 30 | 10 | 98802.92 | 107755.1 | 5579.13 |
| -2 | 30 | 10 | 2457249 | 2433914 | 60313.84 |
| 2 | 30 | 10 | 171975.5 | 189249.3 | 6282.22 |
| 4 | 30 | 10 | 197083.9 | 165193.9 | 5703.12 |
| -5 | 31 | 10 | 34335.77 | 33162.81 | 4147.92 |
| -3 | 31 | 10 | 28071.97 | 30621.65 | 3977.02 |
| -1 | 31 | 10 | 38479.08 | 41988.64 | 3179.46 |
| 1 | 31 | 10 | 39571.12 | 30467.91 | 2997.07 |
| 3 | 31 | 10 | 68069.2 | 81106.08 | 5421.56 |
| 5 | 31 | 10 | 60981.64 | 41906.21 | 5593.8 |
| -6 | 32 | 10 | 23991.44 | 13199.39 | 2411.74 |
| -4 | 32 | 10 | 303682.1 | 328566.9 | 10101.06 |
| -2 | 32 | 10 | 641956 | 686990 | 23511.86 |
| 0 | 32 | 10 | 247234 | 261193.7 | 8947.58 |
| 2 | 32 | 10 | 21402.23 | 21664.11 | 1823.26 |
| 4 | 32 | 10 | 153329.8 | 176083.8 | 8562.24 |
| -5 | 33 | 10 | 13946.15 | 10011.76 | 3551.03 |
| -3 | 33 | 10 | 123638.5 | 105094.5 | 10284.78 |
| -1 | 33 | 10 | 20036.13 | 15751 | 3241.84 |
| 1 | 33 | 10 | 820.76 | 4629.32 | 2015.5 |
| 3 | 33 | 10 | 913.42 | 1358.18 | 2805.35 |
| 5 | 33 | 10 | 3745.63 | 2135.17 | 7581.46 |
| -4 | 34 | 10 | 340032.4 | 330054.1 | 10960.47 |
| -2 | 34 | 10 | 438543.2 | 441739.7 | 13256.06 |
| 2 | 34 | 10 | 165454 | 172540.9 | 5919.56 |
| 4 | 34 | 10 | 569748.3 | 537342.2 | 14930.42 |
| -5 | 35 | 10 | 5669.7 | 915.95 | 3081.83 |
| -3 | 35 | 10 | 13890.85 | 15253.85 | 3020.7 |
| -1 | 35 | 10 | 1259.33 | 2434.41 | 2053.05 |
| 1 | 35 | 10 | 6292.62 | 6404.29 | 2089.06 |
| 3 | 35 | 10 | 24958.9 | 18661.33 | 3095.12 |
| -4 | 36 | 10 | 43757 | 34966.14 | 2462.14 |
| -2 | 36 | 10 | 29764.53 | 43389.35 | 3105.06 |
| 0 | 36 | 10 | 279638.1 | 280257.6 | 14623.83 |
| 2 | 36 | 10 | 4834.8 | 6357.07 | 1438.98 |
| 4 | 36 | 10 | 620341.3 | 586895.8 | 14662.13 |
| -5 | 37 | 10 | 2927.33 | 8979.36 | 8538.06 |
| -3 | 37 | 10 | 54582.45 | 63552.95 | 6605.41 |
| -1 | 37 | 10 | 2042.96 | 1618.26 | 3027.48 |
| 1 | 37 | 10 | 20255.66 | 15423.88 | 2619.67 |
| 3 | 37 | 10 | 20640.02 | 13874.24 | 2935.48 |
| -4 | 38 | 10 | 913722.4 | 884162.9 | 27327.23 |
| -2 | 38 | 10 | 120998.4 | 137139.5 | 5303.21 |
| 0 | 38 | 10 | 22811.23 | 31991.88 | 5188.63 |
| 2 | 38 | 10 | 83217.47 | 108448.6 | 3947.49 |
| -3 | 39 | 10 | 55121.84 | 40716.64 | 4100.6 |
| -1 | 39 | 10 | 20742.95 | 17342.03 | 3601.75 |
| 1 | 39 | 10 | 3516.86 | 1447.57 | 2369.56 |
| 3 | 39 | 10 | 31017.83 | 21684.99 | 3026.76 |
| -4 | 40 | 10 | 85872.83 | 62524.35 | 3768.29 |
| -2 | 40 | 10 | 34442.24 | 45174.64 | 2515.45 |
| 0 | 40 | 10 | 55522.18 | 63323.27 | 5945.72 |
| 2 | 40 | 10 | 9502.97 | 10580 | 1647.33 |
| -3 | 41 | 10 | 36367.73 | 26703.81 | 4035.19 |
| -1 | 41 | 10 | 925.89 | 4298.9 | 2970.62 |
| 1 | 41 | 10 | 8411.79 | 10639.39 | 2875.58 |
| -2 | 42 | 10 | 62751.91 | 71249.31 | 3371.29 |
| 0 | 42 | 10 | 13708.29 | 5716.72 | 1455.12 |
| 2 | 42 | 10 | 473853.6 | 383158.8 | 10997.58 |
| -1 | 43 | 10 | 9210.39 | 8233.86 | 4652.26 |
| 1 | 43 | 10 | 15518.66 | 16152.08 | 3662.44 |
| -2 | 44 | 10 | 13830.47 | 8224.6 | 1866.54 |
| 0 | 44 | 10 | 80831.8 | 83989.06 | 2841.87 |
| -5 | 1 | 11 | 94360.91 | 126864 | 4581.82 |
| -3 | 1 | 11 | 25362.95 | 41018.13 | 2206.54 |
| -1 | 1 | 11 | 141809.7 | 141480.7 | 5290.04 |
| 1 | 1 | 11 | 16079.46 | 18403.44 | 2312.21 |
| 3 | 1 | 11 | 123482.3 | 123420.2 | 4329.27 |
| 5 | 1 | 11 | 2706.66 | 1647.86 | 1990.95 |
| -6 | 2 | 11 | 300217.2 | 240940.4 | 9632.39 |
| -4 | 2 | 11 | 641282.4 | 597976.5 | 14194.92 |
| -2 | 2 | 11 | 645098 | 584038.4 | 16465.28 |
| 0 | 2 | 11 | 229887.8 | 204509.1 | 10572.82 |
| 2 | 2 | 11 | 236183.4 | 248528.8 | 6952.46 |
| 4 | 2 | 11 | 1987625 | 2185524 | 47791.02 |
| 6 | 2 | 11 | 329030 | 415384.1 | 16273.31 |
| -5 | 3 | 11 | 60459.36 | 86620.79 | 5784.86 |
| -3 | 3 | 11 | 8133.13 | 20436.31 | 1899.36 |
| -1 | 3 | 11 | 40907.14 | 35195.46 | 2447.4 |
| 1 | 3 | 11 | 154475.5 | 170909.8 | 12119.57 |
| 3 | 3 | 11 | 57016.71 | 45536.15 | 2953.66 |
| 5 | 3 | 11 | 83853.31 | 112235.7 | 5456.12 |
| -6 | 4 | 11 | 42990.05 | 39265.33 | 2224.88 |
| -4 | 4 | 11 | 10553.4 | 11223.59 | 901.82 |
| -2 | 4 | 11 | 89880.96 | 108511 | 3194.26 |
| 0 | 4 | 11 | 214778.3 | 141204.3 | 8287.02 |
| 2 | 4 | 11 | 20058.28 | 8528.77 | 1015.1 |
| 4 | 4 | 11 | 252777 | 257189.3 | 7465.12 |
| 6 | 4 | 11 | 72517.84 | 63572.71 | 3690.44 |
| -5 | 5 | 11 | 37644.93 | 55211.93 | 3007.29 |
| -3 | 5 | 11 | 24085.82 | 25958.47 | 1852.4 |
| -1 | 5 | 11 | 37716.81 | 36401.55 | 2300.81 |
| 1 | 5 | 11 | 66433.75 | 71003.13 | 3516.7 |
| 3 | 5 | 11 | 80634.57 | 72905.23 | 3291.64 |
| 5 | 5 | 11 | 64069.54 | 81447.34 | 4532.78 |
| -6 | 6 | 11 | 83358.7 | 91036.13 | 4665.18 |
| -4 | 6 | 11 | 248528.2 | 263403.9 | 7088.6 |
| 0 | 6 | 11 | 288205.7 | 312131.9 | 15731.06 |
| 2 | 6 | 11 | 3301645 | 3185665 | 68989.54 |
| 4 | 6 | 11 | 961920.5 | 1064810 | 24110.41 |
| 6 | 6 | 11 | 630269.4 | 721482.9 | 24534.51 |
| -5 | 7 | 11 | 89451.38 | 103366.4 | 4666.67 |
| -3 | 7 | 11 | 162788.8 | 156781.8 | 5186.63 |
| -1 | 7 | 11 | 32603.21 | 36811.18 | 2503.36 |
| 1 | 7 | 11 | 150737.4 | 143009 | 5036.94 |
| 3 | 7 | 11 | 1121.14 | 2505.27 | 1841.53 |
| 5 | 7 | 11 | 74194.36 | 88912.6 | 7391.65 |
| 7 | 7 | 11 | 3240.36 | 985.67 | 5211.1 |
| -6 | 8 | 11 | 65373.27 | 59686.07 | 9900.29 |
| -4 | 8 | 11 | 135546.8 | 118316.9 | 4025.56 |
| -2 | 8 | 11 | 91138.93 | 119669.7 | 4197.92 |
| 0 | 8 | 11 | 517015.7 | 372799.4 | 19076.52 |
| 2 | 8 | 11 | 1194960 | 1230772 | 27542.2 |
| 4 | 8 | 11 | 40672.05 | 45597.66 | 2178.44 |
| 6 | 8 | 11 | 84996.34 | 77487.19 | 4242.53 |
| -5 | 9 | 11 | 91815.72 | 127950.5 | 5783.47 |
| -3 | 9 | 11 | 173885.5 | 240413.5 | 9278 |
| -1 | 9 | 11 | 120703 | 110061.7 | 4724.56 |
| 1 | 9 | 11 | 65087.66 | 55566.88 | 2977.62 |
| 3 | 9 | 11 | 153875.6 | 201945.2 | 6574.89 |
| 5 | 9 | 11 | 59834.84 | 68122.88 | 4552.42 |
| -6 | 10 | 11 | 44604.8 | 46770.38 | 5319.44 |
| -4 | 10 | 11 | 641279.4 | 667627.5 | 21781.87 |
| -2 | 10 | 11 | 387982.2 | 361234 | 8726.49 |
| 0 | 10 | 11 | 3882435 | 4270822 | 126424.9 |
| 2 | 10 | 11 | 48721.3 | 37060.75 | 3047.41 |
| 4 | 10 | 11 | 2131365 | 2161892 | 54309.15 |
| 6 | 10 | 11 | 679884.1 | 752011.3 | 26422.44 |
| -5 | 11 | 11 | 174561.3 | 204224 | 8828.03 |
| -3 | 11 | 11 | 34222.66 | 59042.48 | 4431.71 |
| -1 | 11 | 11 | 58770.6 | 65129.55 | 4227.64 |
| 1 | 11 | 11 | 26958.57 | 25080.22 | 2115.69 |
| 3 | 11 | 11 | 79310.34 | 69719.3 | 3716.57 |
| 5 | 11 | 11 | 12796.64 | 18687.35 | 2914.41 |
| 7 | 11 | 11 | 16030.73 | 11040.54 | 6820.4 |
| -6 | 12 | 11 | 42075.59 | 35157.8 | 2443.12 |
| -4 | 12 | 11 | 636483.7 | 630964.9 | 17272.24 |
| -2 | 12 | 11 | 454188.6 | 447180.2 | 12427.05 |
| 0 | 12 | 11 | 3915.76 | 8461.42 | 2980.79 |
| 2 | 12 | 11 | 104268.1 | 100319.2 | 3737.35 |
| 4 | 12 | 11 | 5513.43 | 6917.29 | 1299.21 |
| 6 | 12 | 11 | 4706.57 | 2993.02 | 1736.27 |
| -7 | 13 | 11 | 68319.52 | 30957.39 | 4901.92 |
| -5 | 13 | 11 | 82393.7 | 98511.26 | 10600.56 |
| -3 | 13 | 11 | 100574.2 | 123845.2 | 5813.08 |
| -1 | 13 | 11 | 16451.71 | 23716.17 | 2807.33 |
| 1 | 13 | 11 | 130366.9 | 113517.9 | 5505.22 |
| 3 | 13 | 11 | 78701.98 | 71847.55 | 4397.02 |
| 5 | 13 | 11 | 84524.11 | 105049.2 | 5653.63 |
| -6 | 14 | 11 | 308837.9 | 330201.3 | 10375.58 |
| -4 | 14 | 11 | 174245.6 | 185584 | 5827.14 |
| -2 | 14 | 11 | 1974407 | 1990719 | 51739.77 |
| 2 | 14 | 11 | 923214.1 | 1064517 | 27209.49 |
| 4 | 14 | 11 | 131732 | 134133.1 | 4684.31 |
| 6 | 14 | 11 | 3006.34 | 4757.07 | 1789.97 |
| -7 | 15 | 11 | 7690.64 | 9367.82 | 4185.79 |
| -5 | 15 | 11 | 84312.39 | 101165.4 | 9905.57 |
| -3 | 15 | 11 | 61150.2 | 57115.67 | 3389.39 |
| -1 | 15 | 11 | 167377.2 | 155431 | 7068.94 |
| 1 | 15 | 11 | 130125.1 | 117267 | 7137.51 |
| 3 | 15 | 11 | 84300.52 | 84234.19 | 5793.44 |
| 5 | 15 | 11 | 28891.04 | 28618.53 | 6401.02 |
| -6 | 16 | 11 | 78298.61 | 81231.36 | 6105.6 |
| -4 | 16 | 11 | 44957.13 | 53621.26 | 2217.93 |
| -2 | 16 | 11 | 5663.49 | 5441.75 | 1610.93 |
| 0 | 16 | 11 | 121242.3 | 94634.77 | 5644.47 |
| 2 | 16 | 11 | 2088.98 | 5126.75 | 999.11 |
| 4 | 16 | 11 | 218126.1 | 229683.6 | 8464.81 |
| 6 | 16 | 11 | 25700.83 | 27901.14 | 3333.24 |
| -7 | 17 | 11 | 64324.52 | 56749.94 | 3464.41 |
| -5 | 17 | 11 | 9669.91 | 7589.51 | 2112.55 |
| -3 | 17 | 11 | 18415.82 | 21904.66 | 3139.12 |
| -1 | 17 | 11 | 9264.2 | 8725.47 | 2381.6 |
| 1 | 17 | 11 | 98062.37 | 122913.2 | 6052.96 |
| 3 | 17 | 11 | 23005.3 | 33162.37 | 4241.89 |
| 5 | 17 | 11 | 24614.2 | 19663.99 | 2911.1 |
| -6 | 18 | 11 | 2789743 | 3029386 | 92578.13 |
| -4 | 18 | 11 | 233193.9 | 271230.1 | 8268.33 |
| -2 | 18 | 11 | 515742.3 | 454484 | 13744.41 |
| 2 | 18 | 11 | 8028.34 | 8633.01 | 1126.6 |
| 4 | 18 | 11 | 3333.36 | 3405.88 | 1184 |
| 6 | 18 | 11 | 225792.1 | 292668 | 10305.59 |
| -7 | 19 | 11 | 41386.48 | 14745.39 | 5472.71 |
| -5 | 19 | 11 | 49305.21 | 48153.79 | 9272.69 |
| -3 | 19 | 11 | 49414.23 | 46891.84 | 3591.51 |
| -1 | 19 | 11 | 64125.25 | 63808.41 | 5057.87 |
| 1 | 19 | 11 | 158219.7 | 154348.2 | 7774.31 |
| 3 | 19 | 11 | 98675.63 | 103218.7 | 5482.56 |
| 5 | 19 | 11 | 12748.07 | 15651.62 | 2964.05 |
| -6 | 20 | 11 | 365542.6 | 362669.1 | 16353.99 |
| -4 | 20 | 11 | 303994.6 | 316930.7 | 9300.39 |
| -2 | 20 | 11 | 245264.4 | 209342.4 | 8100.28 |
| 0 | 20 | 11 | 1794301 | 1735157 | 76546.55 |
| 2 | 20 | 11 | 393646.7 | 375167.9 | 11420.43 |
| 4 | 20 | 11 | 56939.91 | 61844.38 | 3074.97 |
| 6 | 20 | 11 | 251701.9 | 283266.7 | 10607.97 |
| -7 | 21 | 11 | 4297.84 | 3769.14 | 2961.39 |
| -5 | 21 | 11 | 30835.11 | 35079.76 | 6202.05 |
| -3 | 21 | 11 | 63577.56 | 62948.12 | 4528.1 |
| -1 | 21 | 11 | 30867.44 | 34186.67 | 3348.96 |
| 1 | 21 | 11 | 60638.64 | 67797 | 4487.03 |
| 3 | 21 | 11 | 47699.75 | 55757.89 | 4319.12 |
| 5 | 21 | 11 | 21234.42 | 29225.53 | 3878.76 |
| -6 | 22 | 11 | 21076.16 | 33030.23 | 2947.09 |
| -4 | 22 | 11 | 511759.3 | 546863.3 | 18317.43 |
| -2 | 22 | 11 | 48615.54 | 46387.31 | 2350.94 |
| 2 | 22 | 11 | 161702.8 | 159141.9 | 5184.85 |
| 4 | 22 | 11 | 861543.1 | 955760.1 | 27019.5 |
| 6 | 22 | 11 | 206421.1 | 227678.7 | 8189.36 |
| -7 | 23 | 11 | 18230.9 | 8843.84 | 7268.32 |
| -5 | 23 | 11 | 54218.08 | 59442.2 | 4563.63 |
| -3 | 23 | 11 | 1435.96 | 3206.23 | 1921.16 |
| -1 | 23 | 11 | 70691.77 | 64872.29 | 4617.15 |
| 1 | 23 | 11 | 108019.1 | 98302.84 | 5761.53 |
| 3 | 23 | 11 | 147750 | 155278.1 | 8426.27 |
| 5 | 23 | 11 | 21865.8 | 13047.31 | 3504.43 |
| -6 | 24 | 11 | 155763.5 | 150653.4 | 8027.84 |
| -4 | 24 | 11 | 90631.43 | 88664.26 | 3683.67 |
| -2 | 24 | 11 | 394529.1 | 357421.3 | 10339.34 |
| 0 | 24 | 11 | 43607.38 | 61214.51 | 4539.89 |
| 2 | 24 | 11 | 425596.1 | 407065.1 | 12026.57 |
| 4 | 24 | 11 | 150284.2 | 156981.1 | 6785.55 |
| 6 | 24 | 11 | 339452.7 | 306714.3 | 9756.85 |
| -7 | 25 | 11 | 10528.44 | 3043.22 | 4100.82 |
| -5 | 25 | 11 | 81.66 | 2291.83 | 2561.07 |
| -3 | 25 | 11 | 78481.76 | 68976.72 | 6021.47 |
| -1 | 25 | 11 | 54911.08 | 57602.16 | 4938.45 |
| 1 | 25 | 11 | 665.83 | 9299.95 | 3163.05 |
| 3 | 25 | 11 | 168795.5 | 195676.5 | 9177.98 |
| 5 | 25 | 11 | 22898.28 | 24698.36 | 3547.3 |
| -6 | 26 | 11 | 108153.9 | 94524.67 | 5383.06 |
| -4 | 26 | 11 | 33807.93 | 36089.05 | 4520.07 |
| -2 | 26 | 11 | 18420.77 | 20916.88 | 1397.9 |
| 2 | 26 | 11 | 11765.22 | 26009.38 | 3215.52 |
| 4 | 26 | 11 | 23763.02 | 25719.21 | 1925.78 |
| -5 | 27 | 11 | 10887.03 | 11798.75 | 2893.47 |
| -3 | 27 | 11 | 20526.19 | 17561.06 | 2589.52 |
| -1 | 27 | 11 | 168.5 | 3758.75 | 1799.91 |
| 1 | 27 | 11 | 26281.55 | 28914.72 | 3042.01 |
| 3 | 27 | 11 | 157402.6 | 182960.9 | 9119.56 |
| 5 | 27 | 11 | 28837.11 | 26385.64 | 4623.58 |
| -6 | 28 | 11 | 178442.1 | 161406.8 | 8609.14 |
| -4 | 28 | 11 | 9283.78 | 8318.54 | 1303.67 |
| -2 | 28 | 11 | 147144.5 | 187785.5 | 6487.37 |
| 0 | 28 | 11 | 1330265 | 1370901 | 66877.48 |
| 2 | 28 | 11 | 59205.15 | 71611.99 | 2763.29 |
| 4 | 28 | 11 | 11427.21 | 23705.59 | 1928 |
| -5 | 29 | 11 | 7784.03 | 9551.06 | 2381.51 |
| -3 | 29 | 11 | 737.84 | 3642.71 | 3174.77 |
| -1 | 29 | 11 | 13712.59 | 16093.92 | 3588.57 |
| 1 | 29 | 11 | 25197.18 | 35370.52 | 3667.34 |
| 3 | 29 | 11 | 14035.39 | 14233.38 | 2431.62 |
| 5 | 29 | 11 | 12528.82 | 5007.8 | 3924.31 |
| -6 | 30 | 11 | 9185.37 | 5220.01 | 3050.97 |
| -4 | 30 | 11 | 7606.3 | 4722.09 | 1371.6 |
| -2 | 30 | 11 | 950853.8 | 940656.9 | 24348.75 |
| 2 | 30 | 11 | 3020550 | 3247761 | 77680.94 |
| 4 | 30 | 11 | 148546.9 | 156688.9 | 5269.4 |
| -5 | 31 | 11 | 41249.32 | 36847.13 | 3645.79 |
| -3 | 31 | 11 | 89290.17 | 86426.26 | 5143.68 |
| -1 | 31 | 11 | 39407.53 | 34409.17 | 3372.12 |
| 1 | 31 | 11 | 31843.32 | 34316.04 | 3436.77 |
| 3 | 31 | 11 | 10133.43 | 5089.36 | 3444.96 |
| 5 | 31 | 11 | 12994.33 | 8606.53 | 4221.38 |
| -6 | 32 | 11 | 76551.48 | 48630.72 | 6595.79 |
| -4 | 32 | 11 | 390634.7 | 426794.4 | 20257.08 |
| -2 | 32 | 11 | 1184031 | 1266058 | 40734.16 |
| 0 | 32 | 11 | 77101.84 | 64673.61 | 5189.95 |
| 2 | 32 | 11 | 224467.9 | 229134.6 | 6243.1 |
| 4 | 32 | 11 | 40437.96 | 41930.75 | 2588.41 |
| -5 | 33 | 11 | 5003.93 | 5994.71 | 3031.19 |
| -3 | 33 | 11 | 9233.87 | 8484.67 | 2441.52 |
| -1 | 33 | 11 | 818.51 | 3402.6 | 2832.54 |
| 1 | 33 | 11 | 3566.88 | 3289.7 | 2824.08 |
| 3 | 33 | 11 | 29707.99 | 22118.92 | 3140.39 |
| -4 | 34 | 11 | 210540 | 215340.8 | 9726.73 |
| -2 | 34 | 11 | 62030.48 | 71281.73 | 2663.49 |
| 0 | 34 | 11 | 29699.08 | 48226.42 | 3860.76 |
| 2 | 34 | 11 | 500438.5 | 536771.3 | 15502.88 |
| 4 | 34 | 11 | 102006.2 | 111747.8 | 5871.66 |
| -5 | 35 | 11 | 36040.16 | 34693.38 | 4075.92 |
| -3 | 35 | 11 | 2042.51 | 7755.18 | 2584.95 |
| -1 | 35 | 11 | 6286.86 | 6765.36 | 2516.6 |
| 1 | 35 | 11 | 16376.46 | 12992.16 | 2648.16 |
| 3 | 35 | 11 | 30008.59 | 37477.44 | 5390.95 |
| -4 | 36 | 11 | 1349.55 | 3606.59 | 1834.86 |
| -2 | 36 | 11 | 664.39 | 1723.75 | 966.06 |
| 2 | 36 | 11 | 37686.66 | 33719.92 | 2213.84 |
| 4 | 36 | 11 | 2321.86 | 2536.84 | 3107.63 |
| -3 | 37 | 11 | 4698.37 | 7652.01 | 3109.94 |
| -1 | 37 | 11 | 20379.13 | 16857.62 | 2898.92 |
| 1 | 37 | 11 | 12432.67 | 13649.88 | 3100.29 |
| 3 | 37 | 11 | 3604.06 | 5457.98 | 3213.65 |
| -4 | 38 | 11 | 105956.7 | 101490.5 | 4055.97 |
| -2 | 38 | 11 | 3873.84 | 6159.27 | 1735.39 |
| 0 | 38 | 11 | 26099.38 | 46513.23 | 2413.15 |
| 2 | 38 | 11 | 1748.47 | 11880.71 | 1981.84 |
| -3 | 39 | 11 | 6721.32 | 6488.04 | 3326.65 |
| -1 | 39 | 11 | 3511.99 | 3660.64 | 2746.95 |
| 1 | 39 | 11 | 9267.49 | 10026.9 | 3341.87 |
| 3 | 39 | 11 | 20510.17 | 11900.16 | 3452.23 |
| -2 | 40 | 11 | 14716.42 | 15814.2 | 2015.39 |
| 0 | 40 | 11 | 17128.15 | 17907.66 | 3324.99 |
| 2 | 40 | 11 | 48017.07 | 39816 | 2584 |
| -3 | 41 | 11 | 29125.97 | 13448.52 | 3592.25 |
| -1 | 41 | 11 | 8454.79 | 13656.9 | 2833.71 |
| 1 | 41 | 11 | 11181.19 | 15076.45 | 3146.02 |
| -2 | 42 | 11 | 239886.8 | 181694.8 | 6701.52 |
| 0 | 42 | 11 | 246183.7 | 283763.9 | 7742.59 |
| -1 | 43 | 11 | 15436.39 | 14563.85 | 3930.52 |
| 1 | 43 | 11 | 28564.78 | 12945.82 | 7568.24 |
| 0 | 44 | 11 | 110323 | 81649.3 | 4965.34 |
| -6 | 0 | 12 | 369751.8 | 349370.6 | 19398.91 |
| -4 | 0 | 12 | 860788.6 | 1066700 | 54830.13 |
| -2 | 0 | 12 | 1018888 | 1147289 | 53136.26 |
| 2 | 0 | 12 | 629938.3 | 591160.2 | 31094.79 |
| 4 | 0 | 12 | 13316.75 | 18556.43 | 1842.81 |
| 6 | 0 | 12 | 377788.3 | 369102.5 | 17144.82 |
| -5 | 1 | 12 | 50179.73 | 67695.63 | 3303.89 |
| -3 | 1 | 12 | 47037.46 | 51321.5 | 2853.77 |
| -1 | 1 | 12 | 15982.37 | 12423.68 | 2031.21 |
| 1 | 1 | 12 | 409370.4 | 405134.8 | 17642.12 |
| 3 | 1 | 12 | 109136.6 | 146384.8 | 6569.17 |
| 5 | 1 | 12 | 25910.76 | 31692.38 | 2803.4 |
| -6 | 2 | 12 | 18362.57 | 19592.62 | 4254.5 |
| -4 | 2 | 12 | 6019.03 | 8773.99 | 922.54 |
| -2 | 2 | 12 | 5338.87 | 3204.95 | 969.07 |
| 0 | 2 | 12 | 349426.6 | 219389.9 | 178695.4 |
| 2 | 2 | 12 | 81627.23 | 104823.7 | 3055.75 |
| 4 | 2 | 12 | 39443.7 | 38479.58 | 1776.18 |
| 6 | 2 | 12 | 188722.8 | 180312.8 | 9501.31 |
| -5 | 3 | 12 | 92140.16 | 122598.4 | 7334.29 |
| -3 | 3 | 12 | 75979.4 | 60575.47 | 2767.01 |
| -1 | 3 | 12 | 155347.7 | 169342.9 | 5871.98 |
| 1 | 3 | 12 | 229439.3 | 237521.8 | 8020.08 |
| 3 | 3 | 12 | 78060.48 | 95070.34 | 3795.07 |
| 5 | 3 | 12 | 140201.7 | 165262.7 | 7227.88 |
| -6 | 4 | 12 | 23776.07 | 20264.96 | 2094.49 |
| -4 | 4 | 12 | 16531.39 | 13006.72 | 970.33 |
| -2 | 4 | 12 | 5409234 | 5045112 | 106685 |
| 0 | 4 | 12 | 360646.4 | 381765.6 | 18917.97 |
| 2 | 4 | 12 | 4818137 | 4921820 | 118060.2 |
| 4 | 4 | 12 | 68068.92 | 75512.48 | 3046.45 |
| 6 | 4 | 12 | 224278.2 | 234488.2 | 11148.95 |
| -5 | 5 | 12 | 108357.9 | 124861.4 | 7038.57 |
| -3 | 5 | 12 | 11908.72 | 23090.33 | 2388.76 |
| -1 | 5 | 12 | 66621.76 | 74380.69 | 4483.95 |
| 1 | 5 | 12 | 121550.2 | 95050.79 | 4284.65 |
| 3 | 5 | 12 | 54073.73 | 64014.57 | 3453.74 |
| 5 | 5 | 12 | 89663.76 | 131722.4 | 6320.7 |
| 7 | 5 | 12 | 31567.06 | 1987.19 | 7343.63 |
| -6 | 6 | 12 | 340897.7 | 309246 | 10537.89 |
| -4 | 6 | 12 | 258839.3 | 242546.4 | 7283.66 |
| -2 | 6 | 12 | 147227.1 | 169866 | 4711.07 |
| 0 | 6 | 12 | 1024346 | 804970.1 | 25293.41 |
| 2 | 6 | 12 | 149238.3 | 131653.6 | 3746.65 |
| 4 | 6 | 12 | 497373.9 | 493598.9 | 12324.12 |
| 6 | 6 | 12 | 76121.91 | 75365.95 | 8385.33 |
| -5 | 7 | 12 | 92067.41 | 120534.9 | 7577.15 |
| -3 | 7 | 12 | 49682.8 | 68174.4 | 3329.23 |
| -1 | 7 | 12 | 151667.8 | 130345.1 | 6586.33 |
| 1 | 7 | 12 | 16896.8 | 27535.14 | 2290.63 |
| 3 | 7 | 12 | 69109.5 | 72317.58 | 3168.95 |
| 5 | 7 | 12 | 45112.46 | 49187.3 | 3806.18 |
| 7 | 7 | 12 | 2640.82 | 1419.05 | 6236.4 |
| -6 | 8 | 12 | 1325970 | 1441394 | 38527.26 |
| -4 | 8 | 12 | 9603.17 | 15755.91 | 1300.69 |
| -2 | 8 | 12 | 4302339 | 4284633 | 104804.3 |
| 0 | 8 | 12 | 1536364 | 1586292 | 72373.98 |
| 2 | 8 | 12 | 1421956 | 1452781 | 32850.16 |
| 4 | 8 | 12 | 255918.6 | 272632.2 | 8707.63 |
| 6 | 8 | 12 | 2538.54 | 6551.93 | 3764.78 |
| -5 | 9 | 12 | 115883 | 166029.2 | 6571.39 |
| -3 | 9 | 12 | 191987.8 | 215351 | 8123.23 |
| -1 | 9 | 12 | 64781.95 | 55474.2 | 3554.4 |
| 1 | 9 | 12 | 29660.41 | 24782.16 | 2273.9 |
| 3 | 9 | 12 | 56126.19 | 66667.7 | 3357.74 |
| 5 | 9 | 12 | 36328.75 | 43579.1 | 3493.19 |
| -6 | 10 | 12 | 109007.9 | 115305.1 | 4760.48 |
| -4 | 10 | 12 | 2640.39 | 3223.42 | 934.1 |
| -2 | 10 | 12 | 67440.96 | 56380.44 | 2143.09 |
| 0 | 10 | 12 | 1923492 | 1877406 | 56591.48 |
| 2 | 10 | 12 | 273251.2 | 303458.4 | 7761.3 |
| 4 | 10 | 12 | 205842.1 | 227000.5 | 8604.52 |
| 6 | 10 | 12 | 40160.19 | 40793.88 | 2852.77 |
| -7 | 11 | 12 | 56572.8 | 28655.74 | 3908.32 |
| -5 | 11 | 12 | 23882.94 | 30394.44 | 3973.06 |
| -3 | 11 | 12 | 6533.28 | 25897.32 | 3908.5 |
| -1 | 11 | 12 | 26813.41 | 21226.69 | 2014.31 |
| 1 | 11 | 12 | 251379.7 | 267145.3 | 10024.05 |
| 3 | 11 | 12 | 3018.48 | 5417.14 | 2152.34 |
| 5 | 11 | 12 | 12185.45 | 10911.43 | 3363.94 |
| 7 | 11 | 12 | 51988.49 | 31948.35 | 8057.11 |
| -6 | 12 | 12 | 924550.4 | 887249.1 | 24996.47 |
| -4 | 12 | 12 | 5488919 | 5878743 | 139715 |
| -2 | 12 | 12 | 70307.81 | 72477.13 | 3644.96 |
| 0 | 12 | 12 | 13322438 | 13212584 | 545016.6 |
| 2 | 12 | 12 | 988283 | 956089.5 | 25612.22 |
| 4 | 12 | 12 | 891922.8 | 957843.8 | 25091.98 |
| 6 | 12 | 12 | 23661.99 | 11378.16 | 2926.64 |
| -7 | 13 | 12 | 51638.4 | 31036.67 | 6587.86 |
| -5 | 13 | 12 | 41289.66 | 44832.21 | 4258.45 |
| -3 | 13 | 12 | 65538.22 | 77209.55 | 4564.41 |
| -1 | 13 | 12 | 131098 | 107906.1 | 5306.87 |
| 1 | 13 | 12 | 35394.64 | 36294.02 | 2756.38 |
| 3 | 13 | 12 | 19273.89 | 28907.67 | 3330.31 |
| 5 | 13 | 12 | 116785.9 | 137901.7 | 9697.06 |
| -6 | 14 | 12 | 245725.3 | 271067 | 12066.69 |
| -4 | 14 | 12 | 497720.9 | 485469.1 | 16282.51 |
| -2 | 14 | 12 | 1072211 | 968791.4 | 30979.34 |
| 0 | 14 | 12 | 93379.11 | 92393.88 | 5488.56 |
| 2 | 14 | 12 | 27447.9 | 29591.61 | 2040.37 |
| 4 | 14 | 12 | 70013.84 | 69195.26 | 3907.1 |
| 6 | 14 | 12 | 7492.68 | 4610.05 | 2920.22 |
| -7 | 15 | 12 | 4127.42 | 5267.26 | 1975.42 |
| -5 | 15 | 12 | 58585.2 | 46177.84 | 3964.43 |
| -3 | 15 | 12 | 99520.85 | 101622.5 | 6710.93 |
| -1 | 15 | 12 | 129602.7 | 117306.2 | 6152.3 |
| 1 | 15 | 12 | 5720.54 | 9224.42 | 2626.74 |
| 3 | 15 | 12 | 27409.55 | 28102.7 | 2851.17 |
| 5 | 15 | 12 | 17221.84 | 19069.24 | 3134.91 |
| -6 | 16 | 12 | 379933.2 | 420668.9 | 16501.04 |
| -4 | 16 | 12 | 75046.24 | 92461.85 | 4049.07 |
| -2 | 16 | 12 | 331512.9 | 311869.5 | 9179.71 |
| 2 | 16 | 12 | 149254.3 | 151162.3 | 4878.85 |
| 4 | 16 | 12 | 168288.9 | 198460.8 | 6452.94 |
| 6 | 16 | 12 | 6005.8 | 8059.92 | 2882.53 |
| -7 | 17 | 12 | 41749.3 | 26735.89 | 3330.72 |
| -5 | 17 | 12 | 14990.73 | 15087.65 | 2531.8 |
| -3 | 17 | 12 | 26239.74 | 29990.72 | 2851.6 |
| -1 | 17 | 12 | 97593.04 | 105627.9 | 7260.2 |
| 1 | 17 | 12 | 14821.71 | 18444.96 | 4332.45 |
| 3 | 17 | 12 | 12986.9 | 10566.06 | 3060.64 |
| 5 | 17 | 12 | 48569.83 | 67080.97 | 5091.2 |
| -6 | 18 | 12 | 358278.7 | 367486.8 | 13717.64 |
| -4 | 18 | 12 | 866.58 | 3487.25 | 1123.57 |
| -2 | 18 | 12 | 169175.1 | 175468.3 | 5626.92 |
| 0 | 18 | 12 | 11468.21 | 25852 | 2634.62 |
| 2 | 18 | 12 | 23339.47 | 23532.72 | 1947.98 |
| 4 | 18 | 12 | 169700.1 | 174719.3 | 5597.44 |
| 6 | 18 | 12 | 337514.7 | 368569.4 | 11441.8 |
| -7 | 19 | 12 | 21851.62 | 4812.07 | 5108.04 |
| -5 | 19 | 12 | 95576.24 | 92616.28 | 7404 |
| -3 | 19 | 12 | 27428.17 | 34294.18 | 3217.88 |
| -1 | 19 | 12 | 158285 | 157875.1 | 7634.17 |
| 1 | 19 | 12 | 113517.7 | 114808.7 | 6373.46 |
| 3 | 19 | 12 | 254441.1 | 294879.6 | 11985.86 |
| 5 | 19 | 12 | 6182.25 | 6707.08 | 3091.29 |
| -6 | 20 | 12 | 511043.9 | 500156.5 | 17765.16 |
| -4 | 20 | 12 | 105067.9 | 113143 | 5039.49 |
| -2 | 20 | 12 | 225321.1 | 206303.2 | 6376.54 |
| 2 | 20 | 12 | 1542665 | 1617214 | 41274.48 |
| 4 | 20 | 12 | 32127.72 | 42524.27 | 2670.11 |
| 6 | 20 | 12 | 208029.5 | 189637.9 | 17681.93 |
| -7 | 21 | 12 | 17915.78 | 17953.44 | 6968.39 |
| -5 | 21 | 12 | 17537.9 | 14047.41 | 2667.61 |
| -3 | 21 | 12 | 65564.69 | 62256.13 | 5165.6 |
| -1 | 21 | 12 | 60649.95 | 56104.43 | 5206.77 |
| 1 | 21 | 12 | 97382.23 | 122496.1 | 8040.72 |
| 3 | 21 | 12 | 13814.29 | 12357.58 | 2591.63 |
| 5 | 21 | 12 | 15291.65 | 17450.72 | 3740.56 |
| -6 | 22 | 12 | 27763.31 | 22915.27 | 2104.69 |
| -4 | 22 | 12 | 41543.3 | 51943.56 | 2978.7 |
| -2 | 22 | 12 | 89593.83 | 82020.8 | 3173.13 |
| 0 | 22 | 12 | 1455563 | 1342692 | 59533.86 |
| 2 | 22 | 12 | 985408 | 1024344 | 33428.48 |
| 4 | 22 | 12 | 405743.5 | 422827.8 | 12370.53 |
| 6 | 22 | 12 | 2984.41 | 3475.73 | 2650.08 |
| -7 | 23 | 12 | 36552.62 | 29807.89 | 9275.33 |
| -5 | 23 | 12 | 17232.13 | 12047.87 | 4924.38 |
| -3 | 23 | 12 | 25659.58 | 22919.75 | 2267.03 |
| -1 | 23 | 12 | 108270.7 | 105914.8 | 5957.84 |
| 1 | 23 | 12 | 89212.92 | 93785.4 | 6829.22 |
| 3 | 23 | 12 | 9165.54 | 11589.36 | 2387.64 |
| 5 | 23 | 12 | 9608.23 | 9016.83 | 2879.47 |
| -6 | 24 | 12 | 41573.21 | 47209.23 | 3487.58 |
| -4 | 24 | 12 | 441090.6 | 487418.9 | 18199.48 |
| -2 | 24 | 12 | 102762.3 | 110013.8 | 4024.34 |
| 2 | 24 | 12 | 732803 | 782428.2 | 21573.2 |
| 4 | 24 | 12 | 318264.5 | 345925.5 | 10160.12 |
| 6 | 24 | 12 | 8648.92 | 4653.52 | 3649.35 |
| -5 | 25 | 12 | 11694.74 | 7861.12 | 3126.12 |
| -3 | 25 | 12 | 20973.81 | 27679.77 | 6040.85 |
| -1 | 25 | 12 | 664.97 | 5383.96 | 2432.84 |
| 1 | 25 | 12 | 195238.8 | 193780 | 10046.75 |
| 3 | 25 | 12 | 15762.68 | 16140.03 | 2712.81 |
| 5 | 25 | 12 | 23011.35 | 16967.18 | 3466.51 |
| -6 | 26 | 12 | 47743.53 | 40709.71 | 3948.58 |
| -4 | 26 | 12 | 1173.48 | 2217.39 | 907.59 |
| -2 | 26 | 12 | 801518.7 | 835109 | 22545.95 |
| 0 | 26 | 12 | 2442433 | 2451929 | 102599.4 |
| 2 | 26 | 12 | 18310.63 | 21065.88 | 1712.45 |
| 4 | 26 | 12 | 3698.68 | 5591.04 | 1358.44 |
| -5 | 27 | 12 | 13451.41 | 13527.05 | 3040.3 |
| -3 | 27 | 12 | 3494.67 | 4367.07 | 1903.65 |
| -1 | 27 | 12 | 26433.77 | 30885.88 | 2495.8 |
| 1 | 27 | 12 | 115508.9 | 123143 | 7175.64 |
| 3 | 27 | 12 | 67034.8 | 59843.07 | 4716.41 |
| 5 | 27 | 12 | 20276.12 | 18620.66 | 3714.88 |
| -6 | 28 | 12 | 12733.9 | 12306.49 | 2600.98 |
| -4 | 28 | 12 | 405340.9 | 416353.8 | 12485.96 |
| -2 | 28 | 12 | 38137.74 | 50911.29 | 2670.26 |
| 2 | 28 | 12 | 12500.27 | 11997.45 | 1559.7 |
| 4 | 28 | 12 | 221375 | 212876.9 | 7233.28 |
| -5 | 29 | 12 | 4463.94 | 2907.8 | 3790.11 |
| -3 | 29 | 12 | 9700.78 | 13165.76 | 2674.56 |
| -1 | 29 | 12 | 25071.85 | 40303.88 | 3844.62 |
| 1 | 29 | 12 | 28143.27 | 36076.37 | 4308.19 |
| 3 | 29 | 12 | 15753.86 | 12542.03 | 2733.54 |
| 5 | 29 | 12 | 10901.75 | 9718.45 | 3725.04 |
| -6 | 30 | 12 | 806799.4 | 766168.3 | 23200.62 |
| -4 | 30 | 12 | 136610 | 149517.8 | 6070.37 |
| -2 | 30 | 12 | 172251.3 | 185016 | 6672.21 |
| 0 | 30 | 12 | 344643.5 | 311691.6 | 11346.82 |
| 2 | 30 | 12 | 164025 | 174030.2 | 5745.51 |
| 4 | 30 | 12 | 81247.93 | 85740.17 | 4326.26 |
| -5 | 31 | 12 | 3186.57 | 100.56 | 3464.96 |
| -3 | 31 | 12 | 94885.3 | 80250.77 | 4960.66 |
| -1 | 31 | 12 | 32027.52 | 37510.59 | 3369.37 |
| 1 | 31 | 12 | 22843.81 | 23585.42 | 2936.3 |
| 3 | 31 | 12 | 19694.65 | 16735.73 | 3078.25 |
| -4 | 32 | 12 | 95969.88 | 112096.1 | 4950.06 |
| -2 | 32 | 12 | 21313.63 | 24248.59 | 1613.81 |
| 0 | 32 | 12 | 355980 | 386218.3 | 19980.27 |
| 2 | 32 | 12 | 105935.6 | 123020.5 | 3906.81 |
| 4 | 32 | 12 | 37576.49 | 29857.87 | 4398.54 |
| -5 | 33 | 12 | 19916.93 | 11744.87 | 4025.17 |
| -3 | 33 | 12 | 37276.38 | 31353.78 | 5943.08 |
| -1 | 33 | 12 | 3588.69 | 2168.9 | 2469.36 |
| 1 | 33 | 12 | 3117.24 | 3446.29 | 1935.25 |
| 3 | 33 | 12 | 25408.46 | 18346.63 | 3478.5 |
| -4 | 34 | 12 | 89250.13 | 108240.8 | 4035.43 |
| -2 | 34 | 12 | 165509.2 | 175688.5 | 6664.15 |
| 0 | 34 | 12 | 1089672 | 1135813 | 50773.82 |
| 2 | 34 | 12 | 99701.35 | 112663.1 | 4217.15 |
| 4 | 34 | 12 | 170760.3 | 165454.4 | 4596.19 |
| -5 | 35 | 12 | 3191.24 | 5725.84 | 2941.04 |
| -3 | 35 | 12 | 27972.62 | 27554.75 | 3010.09 |
| -1 | 35 | 12 | 16290.88 | 18176.06 | 3021.33 |
| 1 | 35 | 12 | 22890.23 | 28824.9 | 3353.32 |
| 3 | 35 | 12 | 37879.16 | 39528.18 | 5010.6 |
| -4 | 36 | 12 | 176654.8 | 152640.8 | 19568.03 |
| -2 | 36 | 12 | 4837.26 | 4786.2 | 1265.3 |
| 0 | 36 | 12 | 1124793 | 1098532 | 48929.33 |
| 2 | 36 | 12 | 253882.6 | 289872 | 8258.39 |
| -3 | 37 | 12 | 50213.89 | 39498.36 | 3729.27 |
| -1 | 37 | 12 | 12475.13 | 9292.93 | 3517.46 |
| 1 | 37 | 12 | 6572.96 | 10918.96 | 2979.22 |
| 3 | 37 | 12 | 25322.92 | 20283.42 | 3450.31 |
| -4 | 38 | 12 | 29746.6 | 25489.27 | 4210.95 |
| -2 | 38 | 12 | 83094.1 | 107956.1 | 4758.29 |
| 0 | 38 | 12 | 4132.79 | 8179.94 | 1944.15 |
| 2 | 38 | 12 | 174933.8 | 146039.6 | 4856.18 |
| -3 | 39 | 12 | 3394.78 | 4985.63 | 2678.26 |
| -1 | 39 | 12 | 9216.69 | 7951.08 | 3036 |
| 1 | 39 | 12 | 5726.59 | 4226.9 | 3209.42 |
| -2 | 40 | 12 | 9555.57 | 9003.99 | 1663.63 |
| 0 | 40 | 12 | 29196.43 | 28035.35 | 2140.14 |
| 2 | 40 | 12 | 42014.09 | 31136.89 | 2123.8 |
| -3 | 41 | 12 | 11549.15 | 10660.02 | 4962.7 |
| -1 | 41 | 12 | 11113.42 | 14090.33 | 3220.92 |
| 1 | 41 | 12 | 10043.55 | 15345 | 4446.91 |
| -2 | 42 | 12 | 473949.2 | 385544.5 | 10190.32 |
| 0 | 42 | 12 | 15806.37 | 8787.48 | 6023.68 |
| -1 | 43 | 12 | 28395.41 | 20133.54 | 5771.31 |
| -5 | 1 | 13 | 104693.7 | 120044.5 | 5081.95 |
| -3 | 1 | 13 | 273529.8 | 393184.1 | 24983.25 |
| -1 | 1 | 13 | 407100.7 | 434979.8 | 10907.6 |
| 1 | 1 | 13 | 46617.59 | 43058.27 | 2494.29 |
| 3 | 1 | 13 | 2821.54 | 10064.61 | 2053.11 |
| 5 | 1 | 13 | 104468.2 | 153843.5 | 6005.7 |
| -6 | 2 | 13 | 162801.9 | 180866.7 | 12213.83 |
| -4 | 2 | 13 | 102738.6 | 70680.18 | 2848.17 |
| -2 | 2 | 13 | 236445 | 254192.3 | 8344.54 |
| 2 | 2 | 13 | 1616193 | 1732774 | 38072.32 |
| 4 | 2 | 13 | 75277.59 | 117706.7 | 3732.93 |
| 6 | 2 | 13 | 8251.34 | 3394.29 | 2190.06 |
| -5 | 3 | 13 | 46766.96 | 60554.36 | 3021.11 |
| -3 | 3 | 13 | 58947.89 | 58078.84 | 7681.27 |
| -1 | 3 | 13 | 228941.8 | 235113.8 | 6785.82 |
| 1 | 3 | 13 | 140558.8 | 151499.1 | 7261.06 |
| 3 | 3 | 13 | 139222.6 | 143232.1 | 4973.8 |
| 5 | 3 | 13 | 81464.37 | 88447.27 | 4442.72 |
| -6 | 4 | 13 | 52263.05 | 50232.68 | 3255.17 |
| -4 | 4 | 13 | 92281.69 | 82373.21 | 2541.34 |
| -2 | 4 | 13 | 20105.93 | 9297.1 | 1336.05 |
| 0 | 4 | 13 | 470142.6 | 453563.2 | 23259.67 |
| 2 | 4 | 13 | 262624.3 | 245539.4 | 6377.69 |
| 4 | 4 | 13 | 284161.9 | 280789.3 | 8062.71 |
| 6 | 4 | 13 | 273.8 | 2207.59 | 1726.66 |
| -5 | 5 | 13 | 60172.26 | 95761.17 | 4872.12 |
| -3 | 5 | 13 | 74675.75 | 85597.48 | 3880.43 |
| -1 | 5 | 13 | 122203.8 | 95824.05 | 4006.76 |
| 1 | 5 | 13 | 130498.9 | 152242.1 | 6851.03 |
| 3 | 5 | 13 | 19347.51 | 33782.64 | 2719.13 |
| 5 | 5 | 13 | 58166.98 | 79323.65 | 5179.14 |
| 7 | 5 | 13 | 32774.76 | 14264.45 | 7150.72 |
| -6 | 6 | 13 | 2051312 | 2201689 | 58069.18 |
| -4 | 6 | 13 | 58218.57 | 63650.47 | 2373.66 |
| -2 | 6 | 13 | 3301521 | 3210774 | 68986.87 |
| 0 | 6 | 13 | 1179189 | 1231108 | 38350.31 |
| 2 | 6 | 13 | 1673987 | 1702449 | 37597.71 |
| 4 | 6 | 13 | 310409.7 | 300284.9 | 7520.17 |
| 6 | 6 | 13 | 105167.4 | 97064.42 | 5262.26 |
| -5 | 7 | 13 | 35270.26 | 51900.99 | 7008.02 |
| -3 | 7 | 13 | 13210.02 | 16220.17 | 2116.35 |
| -1 | 7 | 13 | 16839.51 | 26461.27 | 2456.28 |
| 1 | 7 | 13 | 126774.9 | 138522.7 | 5167.11 |
| 3 | 7 | 13 | 30487.81 | 39299.2 | 3017.72 |
| 5 | 7 | 13 | 45079.74 | 65973.96 | 4159.72 |
| -6 | 8 | 13 | 13592.22 | 14970.31 | 2419.09 |
| -4 | 8 | 13 | 274946.9 | 247653.9 | 7409.91 |
| -2 | 8 | 13 | 1195262 | 1196031 | 26917.51 |
| 0 | 8 | 13 | 56061.4 | 70167.3 | 3403.81 |
| 2 | 8 | 13 | 157915.2 | 146517.3 | 4100.89 |
| 4 | 8 | 13 | 476740.3 | 477496.3 | 13178.67 |
| 6 | 8 | 13 | 23238.87 | 11539.65 | 1961.5 |
| -7 | 9 | 13 | 157119.8 | 9148.15 | 61670.35 |
| -5 | 9 | 13 | 247531.3 | 298183.7 | 38142.47 |
| -3 | 9 | 13 | 257957.1 | 260716 | 7712.79 |
| -1 | 9 | 13 | 29517.26 | 21730.39 | 2191.98 |
| 1 | 9 | 13 | 59248.49 | 75318.08 | 4033.6 |
| 3 | 9 | 13 | 28703.53 | 28357.48 | 2192.01 |
| 5 | 9 | 13 | 82643.02 | 109558.5 | 5943.86 |
| -6 | 10 | 13 | 29065.04 | 29345.87 | 3920.96 |
| -4 | 10 | 13 | 1672624 | 1872389 | 49457.36 |
| -2 | 10 | 13 | 48799.91 | 34230.4 | 1633.61 |
| 0 | 10 | 13 | 3091418 | 3054583 | 92139.02 |
| 2 | 10 | 13 | 1164768 | 1172756 | 26626.17 |
| 4 | 10 | 13 | 685427.8 | 847474.5 | 22605.37 |
| 6 | 10 | 13 | 106660.4 | 120005.5 | 6263.26 |
| -5 | 11 | 13 | 75591.5 | 89691.28 | 18809.62 |
| -3 | 11 | 13 | 4589.45 | 5407.71 | 1969.76 |
| -1 | 11 | 13 | 251400.4 | 266619.6 | 8561.53 |
| 1 | 11 | 13 | 11621.5 | 6136.68 | 1774.36 |
| 3 | 11 | 13 | 34096.43 | 34890.27 | 2690.82 |
| 5 | 11 | 13 | 20542.9 | 19590.47 | 3222.36 |
| -6 | 12 | 13 | 110642.1 | 92774.1 | 4418.59 |
| -4 | 12 | 13 | 10472.62 | 10088.79 | 1522.45 |
| -2 | 12 | 13 | 104173.8 | 103874.3 | 3547.09 |
| 0 | 12 | 13 | 9394.31 | 8612.51 | 1453.95 |
| 2 | 12 | 13 | 48552.71 | 46741.76 | 1766.45 |
| 4 | 12 | 13 | 6144.97 | 7705.85 | 1262.16 |
| 6 | 12 | 13 | 22921.48 | 13844.1 | 2824.68 |
| -7 | 13 | 13 | 45690.77 | 55129.27 | 4238.64 |
| -5 | 13 | 13 | 23489.13 | 29114.32 | 2855.67 |
| -3 | 13 | 13 | 130761.9 | 149372.8 | 8391.01 |
| -1 | 13 | 13 | 35257.62 | 41248.31 | 3154.47 |
| 1 | 13 | 13 | 33229.38 | 41548.26 | 3345.8 |
| 3 | 13 | 13 | 53669.63 | 59412.75 | 3515.73 |
| 5 | 13 | 13 | 15318.59 | 25897.96 | 3433.38 |
| -6 | 14 | 13 | 377413.8 | 454515.8 | 19333.47 |
| -4 | 14 | 13 | 29431.4 | 36758.86 | 2476.54 |
| -2 | 14 | 13 | 923157.9 | 1028234 | 27619.66 |
| 2 | 14 | 13 | 11751.07 | 16536.3 | 1525.26 |
| 4 | 14 | 13 | 110034.1 | 97046.46 | 4333.7 |
| 6 | 14 | 13 | 41421.69 | 36843.32 | 11744.13 |
| -7 | 15 | 13 | 5941.76 | 4020.35 | 2742.52 |
| -5 | 15 | 13 | 99787.15 | 86776.54 | 5427.07 |
| -3 | 15 | 13 | 151735.2 | 149743 | 7040.91 |
| -1 | 15 | 13 | 5708.42 | 2880.4 | 2154.74 |
| 1 | 15 | 13 | 38760.44 | 40141.17 | 4160.69 |
| 3 | 15 | 13 | 47393.66 | 65223.23 | 4369.73 |
| 5 | 15 | 13 | 35809.52 | 23622.44 | 3156.31 |
| -6 | 16 | 13 | 8242.28 | 7077.39 | 2184.46 |
| -4 | 16 | 13 | 76221.98 | 63460.19 | 2862.91 |
| -2 | 16 | 13 | 2085.1 | 6689.72 | 1058.5 |
| 0 | 16 | 13 | 452868.6 | 421897.9 | 22300.42 |
| 2 | 16 | 13 | 219958.8 | 215300 | 6711.29 |
| 4 | 16 | 13 | 65556.61 | 63937.59 | 2984.59 |
| 6 | 16 | 13 | 8471.53 | 4405.24 | 2259.52 |
| -7 | 17 | 13 | 8603.69 | 1651.59 | 6027.64 |
| -5 | 17 | 13 | 4578.02 | 4046.35 | 2219.05 |
| -3 | 17 | 13 | 8442.81 | 9893.62 | 2295.88 |
| -1 | 17 | 13 | 14822.99 | 13911.27 | 2249.79 |
| 1 | 17 | 13 | 29663.63 | 23298.82 | 3017.49 |
| 3 | 17 | 13 | 167253 | 184722.9 | 7903.84 |
| 5 | 17 | 13 | 14199.29 | 11294.59 | 3236.11 |
| -6 | 18 | 13 | 195551.5 | 201451.3 | 10465.92 |
| -4 | 18 | 13 | 2320769 | 2333066 | 74582.88 |
| -2 | 18 | 13 | 8066.93 | 8471.52 | 1545.38 |
| 0 | 18 | 13 | 11484.3 | 10445.97 | 2394.14 |
| 2 | 18 | 13 | 1619629 | 1698685 | 43515.93 |
| 4 | 18 | 13 | 82715.91 | 85893.43 | 4296.98 |
| 6 | 18 | 13 | 1777016 | 1897807 | 95396.41 |
| -7 | 19 | 13 | 17271.08 | 7338.34 | 7420.26 |
| -5 | 19 | 13 | 79320.72 | 88506.3 | 6636.16 |
| -3 | 19 | 13 | 50703.16 | 44021.75 | 3424.1 |
| -1 | 19 | 13 | 114209.4 | 111306.2 | 6043.48 |
| 1 | 19 | 13 | 80588.66 | 71790.98 | 5427.16 |
| 3 | 19 | 13 | 26291.58 | 28768.32 | 3562.06 |
| 5 | 19 | 13 | 3676.61 | 4550.67 | 3347.98 |
| -6 | 20 | 13 | 52398.98 | 39721.07 | 3240.26 |
| -4 | 20 | 13 | 674473.1 | 693530.5 | 31606.13 |
| -2 | 20 | 13 | 393587.8 | 376735.6 | 11003.98 |
| 2 | 20 | 13 | 641534.3 | 701666.9 | 19321.04 |
| 4 | 20 | 13 | 126123 | 146071.4 | 5212.58 |
| 6 | 20 | 13 | 294391.7 | 269523.6 | 30390.91 |
| -7 | 21 | 13 | 33450.74 | 17312.67 | 5147.87 |
| -5 | 21 | 13 | 49154.84 | 57403.88 | 3692.6 |
| -3 | 21 | 13 | 47946.96 | 41938.49 | 3731.3 |
| -1 | 21 | 13 | 97980.95 | 112531.8 | 5989.57 |
| 1 | 21 | 13 | 13072.82 | 13188.03 | 2536.27 |
| 3 | 21 | 13 | 5704.23 | 7117.03 | 3301.86 |
| 5 | 21 | 13 | 8448.59 | 10736.62 | 3285.03 |
| -6 | 22 | 13 | 60051.98 | 49669.35 | 4114.97 |
| -4 | 22 | 13 | 2054.69 | 9883.58 | 1067.82 |
| -2 | 22 | 13 | 161660.1 | 156070 | 6553.5 |
| 0 | 22 | 13 | 1592247 | 1660947 | 71959.09 |
| 2 | 22 | 13 | 968665.4 | 1029763 | 27761.84 |
| 4 | 22 | 13 | 84055.98 | 79889.74 | 3393.39 |
| 6 | 22 | 13 | 87886.22 | 103926.2 | 6433.6 |
| -7 | 23 | 13 | 4616.03 | 281.26 | 5529.71 |
| -5 | 23 | 13 | 90216.77 | 78611.58 | 6801.8 |
| -3 | 23 | 13 | 54032.72 | 52977.28 | 3857.91 |
| -1 | 23 | 13 | 89254.77 | 98938.93 | 6956.49 |
| 1 | 23 | 13 | 15557.54 | 12692.47 | 2763.97 |
| 3 | 23 | 13 | 16482.88 | 10850.15 | 2527.51 |
| 5 | 23 | 13 | 32614.31 | 32837.76 | 5604.79 |
| -6 | 24 | 13 | 41468.76 | 55409.1 | 3281.25 |
| -4 | 24 | 13 | 30429.43 | 24450.57 | 2090.87 |
| -2 | 24 | 13 | 425431.6 | 405896.8 | 11544.71 |
| 2 | 24 | 13 | 917493.3 | 929747.6 | 25865.45 |
| 4 | 24 | 13 | 83226.65 | 77426.2 | 3663.99 |
| -5 | 25 | 13 | 49196.96 | 60864.05 | 5460.27 |
| -3 | 25 | 13 | 13705.13 | 15511.3 | 2445.72 |
| -1 | 25 | 13 | 195928.1 | 185607.8 | 10060.22 |
| 1 | 25 | 13 | 40188.56 | 39067.65 | 3286.32 |
| 3 | 25 | 13 | 16733.81 | 24374.64 | 3248.57 |
| 5 | 25 | 13 | 31299.34 | 26583.1 | 4832.88 |
| -6 | 26 | 13 | 889.36 | 3797.51 | 1742.75 |
| -4 | 26 | 13 | 669608.1 | 684865.9 | 16857.16 |
| -2 | 26 | 13 | 11736.75 | 26705.91 | 5425.14 |
| 0 | 26 | 13 | 76553.02 | 88268.88 | 5681.47 |
| 2 | 26 | 13 | 7299.67 | 13322.9 | 1939.28 |
| 4 | 26 | 13 | 439.09 | 5349.18 | 1650.3 |
| -5 | 27 | 13 | 4609.7 | 4099.61 | 3944.73 |
| -3 | 27 | 13 | 39009.2 | 46093.57 | 5047.64 |
| -1 | 27 | 13 | 114804.2 | 137446 | 8940.11 |
| 1 | 27 | 13 | 82836.44 | 77890.7 | 7739.79 |
| 3 | 27 | 13 | 30764.86 | 29442.4 | 3345.09 |
| 5 | 27 | 13 | 10357.45 | 6564.18 | 4473.55 |
| -6 | 28 | 13 | 38784.64 | 42640.65 | 3896.92 |
| -4 | 28 | 13 | 708260.6 | 734986.6 | 24276.93 |
| -2 | 28 | 13 | 59191.3 | 70953.67 | 3264.2 |
| 2 | 28 | 13 | 469039 | 505507.4 | 14037.37 |
| 4 | 28 | 13 | 268447.4 | 282820.1 | 11189.73 |
| -5 | 29 | 13 | 31901.87 | 19072.09 | 3815.35 |
| -3 | 29 | 13 | 202008.3 | 225514.3 | 10856.61 |
| -1 | 29 | 13 | 28230.79 | 33234.65 | 3733.7 |
| 1 | 29 | 13 | 15629.93 | 15775.13 | 2680.29 |
| 3 | 29 | 13 | 5110.52 | 3365.44 | 2387.64 |
| 5 | 29 | 13 | 16067.99 | 9460.3 | 7071.45 |
| -6 | 30 | 13 | 363888.3 | 342362.5 | 9373.49 |
| -4 | 30 | 13 | 23827.74 | 31885.56 | 2114.13 |
| -2 | 30 | 13 | 3020883 | 3156967 | 95844.45 |
| 2 | 30 | 13 | 99113 | 88569.17 | 2938.35 |
| 4 | 30 | 13 | 348439 | 364737.8 | 12045.21 |
| -5 | 31 | 13 | 1526.89 | -2849.64 | 2849.64 |
| -3 | 31 | 13 | 67843.7 | 77801.95 | 5035.72 |
| -1 | 31 | 13 | 22740.84 | 22433.45 | 3680.51 |
| 1 | 31 | 13 | 23416.4 | 19619.14 | 3385.73 |
| 3 | 31 | 13 | 28888.08 | 32310.61 | 3071.44 |
| -4 | 32 | 13 | 53070.34 | 58918.12 | 3161.81 |
| -2 | 32 | 13 | 224470.2 | 228725.3 | 6171.94 |
| 0 | 32 | 13 | 188761.6 | 199187 | 11904.66 |
| 2 | 32 | 13 | 73350.24 | 72216.04 | 3527.92 |
| 4 | 32 | 13 | 63743.99 | 56957.13 | 3371.66 |
| -5 | 33 | 13 | 13611.99 | 3528.62 | 3474.71 |
| -3 | 33 | 13 | 915.88 | 2402.79 | 3153.05 |
| -1 | 33 | 13 | 3127.71 | 2635.14 | 2824.2 |
| 1 | 33 | 13 | 16554.94 | 14661.32 | 2826.86 |
| 3 | 33 | 13 | 35366.18 | 34000.12 | 4271.52 |
| -4 | 34 | 13 | 12336.58 | 18771.63 | 2300.43 |
| -2 | 34 | 13 | 500858.8 | 535616.4 | 19304.25 |
| 2 | 34 | 13 | 118504.3 | 148772.8 | 5783.76 |
| 4 | 34 | 13 | 11173.95 | 6061.99 | 3342.82 |
| -5 | 35 | 13 | 332.08 | -4267.71 | 5718.46 |
| -3 | 35 | 13 | 24950.6 | 16819.27 | 3816.13 |
| -1 | 35 | 13 | 22891.46 | 29033.68 | 3504.19 |
| 1 | 35 | 13 | 7045.41 | 8956.33 | 2323.77 |
| 3 | 35 | 13 | 24850.31 | 20790.1 | 3340.46 |
| -4 | 36 | 13 | 100709.8 | 92170.72 | 6834.94 |
| -2 | 36 | 13 | 37583.86 | 32457.4 | 2894.18 |
| 0 | 36 | 13 | 1090.43 | 3824.46 | 3301.86 |
| 2 | 36 | 13 | 20330.76 | 16994.38 | 1861.13 |
| -3 | 37 | 13 | 20693.42 | 12446.67 | 2949.26 |
| -1 | 37 | 13 | 6534.07 | 10291.94 | 3197.61 |
| 1 | 37 | 13 | 17753.23 | 9451.27 | 3316.54 |
| 3 | 37 | 13 | 3640.55 | 2066.98 | 3095.09 |
| -4 | 38 | 13 | 42625.33 | 42007.5 | 3329.93 |
| -2 | 38 | 13 | 1753.32 | 9910.34 | 1593.83 |
| 0 | 38 | 13 | 127410.3 | 150739 | 5337.85 |
| 2 | 38 | 13 | 4496.99 | 938.24 | 1327.98 |
| -3 | 39 | 13 | 31193.83 | 15290.04 | 4358.41 |
| -1 | 39 | 13 | 5756.87 | 7575.98 | 2876.81 |
| 1 | 39 | 13 | 1366.88 | 5143.28 | 3341.82 |
| -2 | 40 | 13 | 47959.72 | 41207.47 | 3208.3 |
| 0 | 40 | 13 | 648297.3 | 719073.1 | 17951.92 |
| 2 | 40 | 13 | 280805.9 | 288356.9 | 13313.13 |
| -1 | 41 | 13 | 10104.54 | 10783.63 | 3688.95 |
| 1 | 41 | 13 | 6392.36 | 12333.89 | 2981.98 |
| 0 | 42 | 13 | 21720.15 | 26349.91 | 2985.75 |
| -6 | 0 | 14 | 314317.4 | 282746.8 | 18368.32 |
| -4 | 0 | 14 | 1224745 | 1357170 | 42976.73 |
| -2 | 0 | 14 | 630414.1 | 602006.9 | 20046.95 |
| 0 | 0 | 14 | 17593.53 | 40761.23 | 3585.93 |
| 2 | 0 | 14 | 966707.3 | 1026758 | 34383.8 |
| 4 | 0 | 14 | 10440162 | 11229981 | 328194.2 |
| 6 | 0 | 14 | 359827.2 | 335143.2 | 25822.93 |
| -5 | 1 | 14 | 72868.02 | 114497.3 | 4948.84 |
| -3 | 1 | 14 | 124207.4 | 121840.6 | 4424.63 |
| -1 | 1 | 14 | 46848.89 | 43792.54 | 2742.4 |
| 1 | 1 | 14 | 28057.24 | 30692.53 | 2737.44 |
| 3 | 1 | 14 | 43108.96 | 46190 | 2621.66 |
| 5 | 1 | 14 | 47891.95 | 55092.75 | 4060.49 |
| -6 | 2 | 14 | 1612.93 | 150.38 | 1011.23 |
| -4 | 2 | 14 | 175948.5 | 184616.9 | 5019.87 |
| -2 | 2 | 14 | 81587.16 | 107820.2 | 3174.71 |
| 0 | 2 | 14 | 87380.78 | 67884.45 | 3079.34 |
| 2 | 2 | 14 | 810740.3 | 783538.2 | 20943.52 |
| 4 | 2 | 14 | 26280.87 | 30135.85 | 3223.83 |
| 6 | 2 | 14 | 108596.8 | 108783.4 | 11653.69 |
| -5 | 3 | 14 | 76662.53 | 82181.03 | 4209.73 |
| -3 | 3 | 14 | 57354.14 | 48835.88 | 2549.96 |
| -1 | 3 | 14 | 139700.4 | 151290.1 | 10485.19 |
| 1 | 3 | 14 | 241253.4 | 268306.9 | 7299.69 |
| 3 | 3 | 14 | 49756 | 52441.09 | 4400.5 |
| 5 | 3 | 14 | 167763.5 | 207503.2 | 11946.78 |
| -6 | 4 | 14 | 824045.3 | 956017.2 | 25984.11 |
| -4 | 4 | 14 | 192517.1 | 186130.8 | 5071.86 |
| -2 | 4 | 14 | 4818800 | 4761263 | 117321.9 |
| 0 | 4 | 14 | 67591.63 | 69733.51 | 6828.33 |
| 2 | 4 | 14 | 219150.4 | 233197.5 | 6001.57 |
| 4 | 4 | 14 | 1061088 | 1154780 | 26394.93 |
| 6 | 4 | 14 | 126051.8 | 101712.7 | 4878.92 |
| -5 | 5 | 14 | 11271.76 | 11973.35 | 2900.45 |
| -3 | 5 | 14 | 80141.43 | 66533.34 | 3332.74 |
| -1 | 5 | 14 | 131203.7 | 146864.8 | 5239.93 |
| 1 | 5 | 14 | 28338.87 | 21861.03 | 2470.41 |
| 3 | 5 | 14 | 63303.5 | 70767.11 | 3476.83 |
| 5 | 5 | 14 | 26792.52 | 35005.73 | 3710.06 |
| -6 | 6 | 14 | 57802.61 | 60516.31 | 3083.08 |
| -4 | 6 | 14 | 428728.3 | 407004.6 | 10376.56 |
| -2 | 6 | 14 | 149367.8 | 131089.3 | 4521.84 |
| 0 | 6 | 14 | 831900.5 | 731937.3 | 23562.53 |
| 2 | 6 | 14 | 83667.41 | 91424.16 | 2936.62 |
| 4 | 6 | 14 | 474599.7 | 494481.2 | 12496.43 |
| 6 | 6 | 14 | 23625.66 | 14598.89 | 3627.77 |
| -7 | 7 | 14 | 28226.33 | 14398.75 | 4620.22 |
| -5 | 7 | 14 | 176837.8 | 202194.1 | 24226.84 |
| -3 | 7 | 14 | 1126.36 | 1975.63 | 1691.97 |
| -1 | 7 | 14 | 127180.4 | 145731 | 5174.4 |
| 1 | 7 | 14 | 58747.8 | 60954.19 | 2972.84 |
| 3 | 7 | 14 | 36044.39 | 45322.63 | 2920.41 |
| 5 | 7 | 14 | 48334.31 | 58758.43 | 4545.49 |
| -6 | 8 | 14 | 1058914 | 1167090 | 32385.94 |
| -4 | 8 | 14 | 532714.6 | 553917 | 13179.65 |
| -2 | 8 | 14 | 1421370 | 1435996 | 37292.13 |
| 0 | 8 | 14 | 663989.8 | 707807.6 | 36469.74 |
| 2 | 8 | 14 | 2641.88 | 10648.35 | 1136.68 |
| 4 | 8 | 14 | 79341.75 | 82578.68 | 4228.12 |
| 6 | 8 | 14 | 481203.4 | 536195.1 | 19147.93 |
| -7 | 9 | 14 | 142789 | 148661.6 | 9994.1 |
| -5 | 9 | 14 | 3307 | 8669.75 | 2169.54 |
| -3 | 9 | 14 | 152936.3 | 192598.1 | 7211.15 |
| -1 | 9 | 14 | 59581.04 | 73360.48 | 4175.77 |
| 1 | 9 | 14 | 83396.12 | 85963.08 | 3794 |
| 3 | 9 | 14 | 50829.99 | 65743.69 | 3693.44 |
| 5 | 9 | 14 | 125630.3 | 136979.7 | 11608.93 |
| -6 | 10 | 14 | 45630.52 | 44435.77 | 5115.96 |
| -4 | 10 | 14 | 1068463 | 1051631 | 35060.24 |
| -2 | 10 | 14 | 273186.9 | 291191.9 | 8920.58 |
| 0 | 10 | 14 | 261848.5 | 296480.1 | 14201.03 |
| 2 | 10 | 14 | 117554.6 | 124337.8 | 3986.06 |
| 4 | 10 | 14 | 283208.9 | 281686.8 | 8241.97 |
| 6 | 10 | 14 | 1050.24 | -971.7 | 1800.37 |
| -7 | 11 | 14 | 6204.43 | 5140.8 | 2608.82 |
| -5 | 11 | 14 | 24819.27 | 32306.59 | 2954.59 |
| -3 | 11 | 14 | 79409.46 | 61559.58 | 3547.96 |
| -1 | 11 | 14 | 11589.63 | 9509.92 | 1905.88 |
| 1 | 11 | 14 | 36009.67 | 31854.85 | 2558.26 |
| 3 | 11 | 14 | 110489.5 | 120140.5 | 7413.63 |
| 5 | 11 | 14 | 39230.22 | 36765.7 | 4789.12 |
| -6 | 12 | 14 | 23681.77 | 25470.37 | 2584.98 |
| -4 | 12 | 14 | 6501374 | 6825753 | 186834.8 |
| -2 | 12 | 14 | 988194.4 | 965643.6 | 21832.68 |
| 0 | 12 | 14 | 1466894 | 1384458 | 62216.04 |
| 2 | 12 | 14 | 17490.82 | 20125.95 | 1613.8 |
| 4 | 12 | 14 | 231872.6 | 240037.7 | 7436.56 |
| 6 | 12 | 14 | 955209.7 | 1016226 | 28424.79 |
| -7 | 13 | 14 | 37438.1 | 25262.72 | 3184.38 |
| -5 | 13 | 14 | 125272.7 | 134997 | 8068.45 |
| -3 | 13 | 14 | 78516.28 | 70641.8 | 4252.35 |
| -1 | 13 | 14 | 33028.57 | 37112 | 2747.32 |
| 1 | 13 | 14 | 164037.3 | 164733.6 | 6941.05 |
| 3 | 13 | 14 | 41907.75 | 52802.93 | 4609.03 |
| 5 | 13 | 14 | 23049.04 | 24921.78 | 3720.87 |
| -6 | 14 | 14 | 207540.7 | 231159.6 | 10281.52 |
| -4 | 14 | 14 | 25681.49 | 25236.56 | 1818.87 |
| -2 | 14 | 14 | 27504.73 | 29986.06 | 2186.37 |
| 0 | 14 | 14 | 114890.4 | 110970.1 | 4529.63 |
| 2 | 14 | 14 | 23866.77 | 23180.92 | 1571.53 |
| 4 | 14 | 14 | 21987.77 | 15484.92 | 1506.7 |
| 6 | 14 | 14 | 144193.1 | 109696.1 | 6853.55 |
| -7 | 15 | 14 | 18511.03 | 1965.47 | 3208.31 |
| -5 | 15 | 14 | 43053.32 | 42257.59 | 3754.64 |
| -3 | 15 | 14 | 84065.86 | 84875.19 | 4956.75 |
| -1 | 15 | 14 | 38769.49 | 40728.39 | 3381.85 |
| 1 | 15 | 14 | 37162 | 35901.68 | 2914.07 |
| 3 | 15 | 14 | 181068.4 | 199094.6 | 9545.87 |
| 5 | 15 | 14 | 22788.79 | 13660.94 | 3581.92 |
| -6 | 16 | 14 | 332026.7 | 342261.9 | 11590.79 |
| -4 | 16 | 14 | 1124531 | 1240148 | 38680.12 |
| -2 | 16 | 14 | 148955.9 | 154357.8 | 7371.37 |
| 2 | 16 | 14 | 155898.6 | 180681.3 | 6018.9 |
| 4 | 16 | 14 | 77837.59 | 99253.23 | 4704.9 |
| 6 | 16 | 14 | 362641.2 | 372606.6 | 12674.47 |
| -7 | 17 | 14 | 15047.51 | 11347.48 | 4239.89 |
| -5 | 17 | 14 | 125592.6 | 107970.5 | 9901.61 |
| -3 | 17 | 14 | 22864.94 | 30809.68 | 3495.93 |
| -1 | 17 | 14 | 29808.48 | 23979.88 | 3755.05 |
| 1 | 17 | 14 | 6003.4 | 5269.4 | 2135.53 |
| 3 | 17 | 14 | 71261.89 | 63319.42 | 4586.48 |
| 5 | 17 | 14 | 36411.63 | 41456.01 | 4064 |
| -6 | 18 | 14 | 40721.87 | 40707.96 | 2963.19 |
| -4 | 18 | 14 | 12544.94 | 16727.64 | 1932.91 |
| -2 | 18 | 14 | 23351.63 | 22403.69 | 1397.48 |
| 2 | 18 | 14 | 1055804 | 1038388 | 34710.37 |
| 4 | 18 | 14 | 601835.5 | 597231.9 | 19439.13 |
| 6 | 18 | 14 | 111738.7 | 85823.81 | 7532.57 |
| -7 | 19 | 14 | 22954.4 | 8725.46 | 3841.29 |
| -5 | 19 | 14 | 109122.1 | 110100 | 6741.46 |
| -3 | 19 | 14 | 98084.43 | 96326.2 | 5761.78 |
| -1 | 19 | 14 | 81011.09 | 65789.29 | 4249.84 |
| 1 | 19 | 14 | 20719.1 | 19988.8 | 2475.77 |
| 3 | 19 | 14 | 45267.09 | 47197.49 | 3465.33 |
| 5 | 19 | 14 | 1203 | 8507.33 | 3936.62 |
| -6 | 20 | 14 | 102268.9 | 121041.3 | 7025.23 |
| -4 | 20 | 14 | 8774.33 | 12817.38 | 1511.99 |
| -2 | 20 | 14 | 1543458 | 1617068 | 52060.61 |
| 0 | 20 | 14 | 37152.79 | 50787.04 | 4336.41 |
| 2 | 20 | 14 | 803957.3 | 856920.5 | 23897.37 |
| 4 | 20 | 14 | 94584.04 | 95202.87 | 4818.92 |
| -7 | 21 | 14 | 30550.48 | 15276.54 | 7399.12 |
| -5 | 21 | 14 | 93014.25 | 82641.12 | 7399.38 |
| -3 | 21 | 14 | 47430.9 | 54579.61 | 6182.27 |
| -1 | 21 | 14 | 13068.23 | 11490.24 | 2471.57 |
| 1 | 21 | 14 | 13975.53 | 10335.45 | 2867.76 |
| 3 | 21 | 14 | 9628.46 | 6427.65 | 2299.8 |
| 5 | 21 | 14 | 12231.09 | 18506.51 | 4215.29 |
| -6 | 22 | 14 | 64573.17 | 44775.34 | 3370.16 |
| -4 | 22 | 14 | 760001.3 | 771629.6 | 25047.99 |
| -2 | 22 | 14 | 985807.9 | 998366.2 | 27164.34 |
| 2 | 22 | 14 | 104295.4 | 104928.9 | 5193.12 |
| 4 | 22 | 14 | 96904.63 | 105540.6 | 4245.7 |
| -5 | 23 | 14 | 128404.6 | 134220.1 | 9306.73 |
| -3 | 23 | 14 | 148349.3 | 171608.4 | 9965.27 |
| -1 | 23 | 14 | 15643.94 | 15086.92 | 2364.61 |
| 1 | 23 | 14 | 12735.68 | 12545.5 | 2386.98 |
| 3 | 23 | 14 | 43758.18 | 50896.3 | 4014.45 |
| 5 | 23 | 14 | 37290.36 | 43573.07 | 5197.79 |
| -6 | 24 | 14 | 3847.4 | 8025.07 | 1882.01 |
| -4 | 24 | 14 | 29705.39 | 33924.09 | 2138.85 |
| -2 | 24 | 14 | 733206.8 | 780969.5 | 26529.61 |
| 0 | 24 | 14 | 436446.5 | 482914.2 | 23201.53 |
| 2 | 24 | 14 | 14720.16 | 18839.82 | 1392.56 |
| 4 | 24 | 14 | 854216.1 | 932509.3 | 25933.32 |
| -5 | 25 | 14 | 7106.55 | 9939.5 | 3046.26 |
| -3 | 25 | 14 | 168578.9 | 172268.7 | 10907.09 |
| -1 | 25 | 14 | 40252.14 | 30252.36 | 5581.05 |
| 1 | 25 | 14 | 18270.24 | 20338.32 | 3565.52 |
| 3 | 25 | 14 | 29998.08 | 28721.23 | 3184.7 |
| 5 | 25 | 14 | 9097.33 | 9998.03 | 4359.69 |
| -6 | 26 | 14 | 180429.5 | 183168.9 | 7773.18 |
| -4 | 26 | 14 | 1112552 | 1118614 | 31545.01 |
| -2 | 26 | 14 | 18290.57 | 19917.46 | 1405.55 |
| 0 | 26 | 14 | 5164.74 | 4051.02 | 2690.11 |
| 2 | 26 | 14 | 5703.63 | 8527.54 | 1593.25 |
| 4 | 26 | 14 | 52588.38 | 51082.42 | 3937.19 |
| -5 | 27 | 14 | 11036.42 | 11998.43 | 3970.42 |
| -3 | 27 | 14 | 158373.9 | 171186.4 | 10874.36 |
| -1 | 27 | 14 | 82337.3 | 81551.36 | 8952.86 |
| 1 | 27 | 14 | 28264.66 | 27381.51 | 3253.54 |
| 3 | 27 | 14 | 37049.64 | 44740.06 | 4097.84 |
| 5 | 27 | 14 | 5822.98 | 8372.92 | 4797.9 |
| -6 | 28 | 14 | 14850.86 | 19168.87 | 2398.52 |
| -4 | 28 | 14 | 327364.7 | 347997.7 | 13993.57 |
| -2 | 28 | 14 | 12531.04 | 12157.73 | 1605.73 |
| 0 | 28 | 14 | 433351.5 | 458212.1 | 17975.91 |
| 2 | 28 | 14 | 78300.32 | 95558.09 | 5406.22 |
| 4 | 28 | 14 | 157940.8 | 174243.9 | 6837.37 |
| -5 | 29 | 14 | 7272.78 | 4019.35 | 3724.19 |
| -3 | 29 | 14 | 13950 | 13947.12 | 4250.41 |
| -1 | 29 | 14 | 15581.34 | 14031.9 | 2940.82 |
| 1 | 29 | 14 | 258.37 | 4604.21 | 2388 |
| 3 | 29 | 14 | 5536.53 | 3841.44 | 2491.36 |
| -4 | 30 | 14 | 197148.4 | 159970.4 | 7537.47 |
| -2 | 30 | 14 | 164011 | 174786.7 | 5516.02 |
| 2 | 30 | 14 | 142798.9 | 144732.1 | 5330.83 |
| 4 | 30 | 14 | 38658.25 | 25686.78 | 2254.53 |
| -5 | 31 | 14 | 10936.63 | 9155.59 | 3611.68 |
| -3 | 31 | 14 | 10123.07 | 5509.93 | 3579.83 |
| -1 | 31 | 14 | 23452.87 | 21588.98 | 3003.41 |
| 1 | 31 | 14 | 24064.39 | 35780.21 | 5296.79 |
| 3 | 31 | 14 | 2902.52 | 3833.79 | 3185.55 |
| -4 | 32 | 14 | 153214.2 | 178984.9 | 13997.55 |
| -2 | 32 | 14 | 105731.9 | 122444.2 | 5316.05 |
| 0 | 32 | 14 | 96046.84 | 112969.7 | 5680.27 |
| 2 | 32 | 14 | 183932.5 | 193994.6 | 5896.28 |
| 4 | 32 | 14 | 41812.94 | 33651.88 | 2462.14 |
| -5 | 33 | 14 | 4925.15 | 1040.75 | 3293.44 |
| -3 | 33 | 14 | 29537.75 | 22888.27 | 3298.67 |
| -1 | 33 | 14 | 16456.18 | 15555.71 | 3125.39 |
| 1 | 33 | 14 | 21127.9 | 23254.25 | 3570.99 |
| 3 | 33 | 14 | 22578.07 | 30201.16 | 15316.48 |
| -4 | 34 | 14 | 570183.8 | 546522 | 12987.64 |
| -2 | 34 | 14 | 99626.72 | 113099.1 | 4264.65 |
| 0 | 34 | 14 | 413944.1 | 464699.2 | 24232.12 |
| 2 | 34 | 14 | 141976.3 | 161368.9 | 5429.99 |
| -3 | 35 | 14 | 29829.48 | 37683.67 | 4253.83 |
| -1 | 35 | 14 | 7019.27 | 5400.93 | 2909.23 |
| 1 | 35 | 14 | 18461.18 | 17882.63 | 3048.47 |
| 3 | 35 | 14 | 20578.86 | 17120.96 | 3496.38 |
| -4 | 36 | 14 | 619851.1 | 572517.4 | 15974.41 |
| -2 | 36 | 14 | 253808.1 | 279873.8 | 7739.87 |
| 0 | 36 | 14 | 128276.1 | 182787.4 | 10039.02 |
| 2 | 36 | 14 | 1151.74 | 4449.55 | 1792.46 |
| -3 | 37 | 14 | 3582.23 | 4361.43 | 4148.53 |
| -1 | 37 | 14 | 17750.79 | 13696.08 | 4124.07 |
| 1 | 37 | 14 | 6343.09 | 6175.99 | 2850.99 |
| -2 | 38 | 14 | 174878.2 | 138627 | 5365.06 |
| 0 | 38 | 14 | 18709.6 | 34352.98 | 3430.86 |
| 2 | 38 | 14 | 64350.29 | 44245.85 | 2483.03 |
| -3 | 39 | 14 | 20406.35 | 16298.12 | 3301.63 |
| -1 | 39 | 14 | 1363.56 | -657.3 | 2904.44 |
| 1 | 39 | 14 | 3963 | 2554.63 | 2642.14 |
| -2 | 40 | 14 | 42056.34 | 25513.93 | 3694.18 |
| 0 | 40 | 14 | 21119.55 | 33564.21 | 12817.66 |
| -1 | 41 | 14 | 6397.67 | 11608.12 | 3228.17 |
| -7 | 1 | 15 | 210808.9 | 186904.6 | 9172.11 |
| -5 | 1 | 15 | 243060.9 | 304035.7 | 9693.69 |
| -3 | 1 | 15 | 108733 | 146256.4 | 6343.04 |
| -1 | 1 | 15 | 28192.75 | 27875.7 | 2475.17 |
| 1 | 1 | 15 | 140134.5 | 173912 | 5444.86 |
| 3 | 1 | 15 | 27628.33 | 28748.13 | 2783.53 |
| 5 | 1 | 15 | 45613.95 | 48158.04 | 3532.18 |
| -6 | 2 | 15 | 24183.42 | 25660.53 | 2080.18 |
| -4 | 2 | 15 | 1988343 | 2157671 | 54930.32 |
| -2 | 2 | 15 | 1616722 | 1702594 | 43228.89 |
| 0 | 2 | 15 | 119702 | 212975.8 | 11976.01 |
| 2 | 2 | 15 | 35705.3 | 39379.26 | 1698.04 |
| 4 | 2 | 15 | 236462.3 | 258134.5 | 7500.4 |
| 6 | 2 | 15 | 142585 | 129848.7 | 25138.51 |
| -7 | 3 | 15 | 28119.85 | 18474.28 | 3067.82 |
| -5 | 3 | 15 | 164918.9 | 210388.6 | 7078.85 |
| -3 | 3 | 15 | 77945.81 | 94702.36 | 4556.22 |
| -1 | 3 | 15 | 239812.4 | 257373 | 7105.77 |
| 1 | 3 | 15 | 120132.1 | 123366.7 | 4120.67 |
| 3 | 3 | 15 | 65847.2 | 74178.82 | 5466.11 |
| 5 | 3 | 15 | 145227.1 | 175605.7 | 7286.83 |
| -6 | 4 | 15 | 2521.39 | 2598.86 | 1277.61 |
| -4 | 4 | 15 | 252959.6 | 257854.5 | 7479.29 |
| -2 | 4 | 15 | 262675.4 | 245470.8 | 6470.76 |
| 0 | 4 | 15 | 598460.2 | 532242.6 | 24390.68 |
| 2 | 4 | 15 | 35169.09 | 34438.45 | 1664.14 |
| 4 | 4 | 15 | 15912.6 | 20370.62 | 1460.2 |
| 6 | 4 | 15 | 29533.42 | 21201.67 | 3001.66 |
| -7 | 5 | 15 | 16378.86 | 9219.83 | 4444.76 |
| -5 | 5 | 15 | 21074.44 | 30872.9 | 2435.6 |
| -3 | 5 | 15 | 53926.91 | 59934.53 | 3693.58 |
| -1 | 5 | 15 | 28511.78 | 23473.55 | 2053.98 |
| 1 | 5 | 15 | 64317.23 | 70445.17 | 3298.12 |
| 3 | 5 | 15 | 34240.11 | 35942.83 | 2603.7 |
| 5 | 5 | 15 | 57147.87 | 78462.74 | 4985.82 |
| -6 | 6 | 15 | 767403 | 838681.8 | 26869.86 |
| -4 | 6 | 15 | 961265.3 | 1058930 | 25027.33 |
| -2 | 6 | 15 | 1673873 | 1675722 | 37234.36 |
| 0 | 6 | 15 | 827806.5 | 786954.7 | 36763.06 |
| 2 | 6 | 15 | 38404.52 | 33421.08 | 1915 |
| 4 | 6 | 15 | 887032.4 | 996821.8 | 23621.39 |
| 6 | 6 | 15 | 778718.9 | 885138.3 | 25791.94 |
| -7 | 7 | 15 | 7661.26 | 8604.48 | 2518.49 |
| -5 | 7 | 15 | 40634.68 | 52974.13 | 3265.06 |
| -3 | 7 | 15 | 68715.41 | 69274.5 | 5201.39 |
| -1 | 7 | 15 | 59028.73 | 66502.54 | 3744.46 |
| 1 | 7 | 15 | 81369.21 | 86103.88 | 4062.22 |
| 3 | 7 | 15 | 43900.56 | 51061.36 | 4352.98 |
| 5 | 7 | 15 | 10361.32 | 19525 | 3498.85 |
| -6 | 8 | 15 | 386568.8 | 391349.4 | 12813.19 |
| -4 | 8 | 15 | 40715.23 | 45769.2 | 2019.1 |
| -2 | 8 | 15 | 157821.2 | 147769 | 3978.61 |
| 0 | 8 | 15 | 1147243 | 1034492 | 45708.07 |
| 2 | 8 | 15 | 10840.84 | 9969.21 | 1169.74 |
| 4 | 8 | 15 | 161887.5 | 173687.5 | 5490.16 |
| 6 | 8 | 15 | 54662.59 | 71397.48 | 4294.88 |
| -7 | 9 | 15 | 144319.4 | 121121 | 12990.74 |
| -5 | 9 | 15 | 47618.25 | 55779.84 | 3806.4 |
| -3 | 9 | 15 | 55956.79 | 65996.44 | 3324.25 |
| -1 | 9 | 15 | 83897.73 | 84106.71 | 3895.91 |
| 1 | 9 | 15 | 113484.3 | 143199.7 | 5588.93 |
| 3 | 9 | 15 | 99084.53 | 114964.2 | 5148.52 |
| 5 | 9 | 15 | 7541.56 | 7380.48 | 3262.53 |
| -6 | 10 | 15 | 15115.26 | 7892.76 | 2238.38 |
| -4 | 10 | 15 | 2132122 | 2132279 | 56408.91 |
| -2 | 10 | 15 | 1165109 | 1157307 | 26756.78 |
| 0 | 10 | 15 | 1661798 | 1867448 | 57567.01 |
| 2 | 10 | 15 | 229471.5 | 257648.8 | 7269.53 |
| 4 | 10 | 15 | 498910.6 | 491015.2 | 14158.04 |
| 6 | 10 | 15 | 26142.25 | 23859.26 | 2727.74 |
| -7 | 11 | 15 | 1309.76 | -1086.14 | 2498.21 |
| -5 | 11 | 15 | 131547 | 147428.9 | 7453.29 |
| -3 | 11 | 15 | 3031.02 | 7193.27 | 1847.61 |
| -1 | 11 | 15 | 36210.32 | 30212.12 | 2358.67 |
| 1 | 11 | 15 | 57146.93 | 48875.66 | 3284.85 |
| 3 | 11 | 15 | 154590.2 | 183949.5 | 9180.09 |
| 5 | 11 | 15 | 19015.84 | 24755.43 | 3866.5 |
| -6 | 12 | 15 | 15962.85 | 15066.69 | 2039.94 |
| -4 | 12 | 15 | 5494.31 | 5789.23 | 1157.21 |
| -2 | 12 | 15 | 48477.07 | 43926.23 | 2188.57 |
| 0 | 12 | 15 | 18366.03 | 22378.87 | 2025.51 |
| 2 | 12 | 15 | 98307.66 | 98800.93 | 3285.38 |
| 4 | 12 | 15 | 71805.08 | 75238.43 | 3451.22 |
| 6 | 12 | 15 | 191530.1 | 135699.4 | 15727.57 |
| -7 | 13 | 15 | 36803.88 | 40749.59 | 4418.62 |
| -5 | 13 | 15 | 16541.14 | 20316.22 | 6702.81 |
| -3 | 13 | 15 | 19266.28 | 26572.21 | 2758.73 |
| -1 | 13 | 15 | 163782.9 | 151500.5 | 5748.42 |
| 1 | 13 | 15 | 3590.47 | 9490.08 | 2428.04 |
| 3 | 13 | 15 | 47914.83 | 53673.4 | 3875.7 |
| 5 | 13 | 15 | 25526.32 | 38178.3 | 4570.58 |
| -6 | 14 | 15 | 226211.8 | 298749.6 | 11472.73 |
| -4 | 14 | 15 | 131488.5 | 137633.3 | 4794.65 |
| -2 | 14 | 15 | 11772.35 | 16209.57 | 1454.29 |
| 0 | 14 | 15 | 274223.7 | 245991.7 | 13120.23 |
| 2 | 14 | 15 | 376150.1 | 371229.2 | 11016.24 |
| 4 | 14 | 15 | 472101.9 | 563775.4 | 18393.58 |
| 6 | 14 | 15 | 132412 | 127960.1 | 6489.46 |
| -7 | 15 | 15 | 58977.62 | 41899.66 | 8684.72 |
| -5 | 15 | 15 | 11666.56 | 9932.9 | 2628.04 |
| -3 | 15 | 15 | 27390.27 | 26970.71 | 3265.97 |
| -1 | 15 | 15 | 37384.69 | 30563.88 | 3306.8 |
| 1 | 15 | 15 | 124771.8 | 126539.1 | 6762.74 |
| 3 | 15 | 15 | 271195.2 | 268404 | 14886.61 |
| 5 | 15 | 15 | 37417.15 | 44202.69 | 5167.47 |
| -6 | 16 | 15 | 19717.08 | 17959.99 | 1927.89 |
| -4 | 16 | 15 | 218015.1 | 230277.3 | 8888.78 |
| -2 | 16 | 15 | 220190.3 | 208905.1 | 6777.04 |
| 0 | 16 | 15 | 121652 | 144602.6 | 8384.79 |
| 2 | 16 | 15 | 38937.8 | 49764.5 | 2735.36 |
| 4 | 16 | 15 | 117284.3 | 98484.09 | 4211.14 |
| 6 | 16 | 15 | 21089.83 | 27915.99 | 3088.69 |
| -7 | 17 | 15 | 4832.01 | -2207.77 | 4848.6 |
| -5 | 17 | 15 | 51088.17 | 41280.68 | 3892.35 |
| -3 | 17 | 15 | 12940.22 | 11471.6 | 2108.47 |
| -1 | 17 | 15 | 5993.79 | 4984.57 | 2237.9 |
| 1 | 17 | 15 | 3129.54 | 5180.34 | 2497.21 |
| 3 | 17 | 15 | 24478.26 | 33495 | 3337.16 |
| 5 | 17 | 15 | 20846.49 | 33682.41 | 5678.68 |
| -6 | 18 | 15 | 10673.99 | 11014.54 | 4002.13 |
| -4 | 18 | 15 | 3347.54 | 3817.14 | 1120.48 |
| -2 | 18 | 15 | 1619265 | 1619119 | 52849.86 |
| 0 | 18 | 15 | 200230.8 | 242197 | 13186.29 |
| 2 | 18 | 15 | 5431896 | 5745576 | 138191 |
| 4 | 18 | 15 | 4483.34 | 4584.31 | 1270.41 |
| -7 | 19 | 15 | 3759.94 | 2026.83 | 5937.79 |
| -5 | 19 | 15 | 34056.08 | 41365.63 | 3117.49 |
| -3 | 19 | 15 | 252888.5 | 289020.6 | 12043.63 |
| -1 | 19 | 15 | 20737.82 | 24373.7 | 3412.74 |
| 1 | 19 | 15 | 5695.75 | 6131.07 | 2366.62 |
| 3 | 19 | 15 | 31221.93 | 39077.97 | 3552.67 |
| 5 | 19 | 15 | 19778.46 | 11926.23 | 3886.47 |
| -6 | 20 | 15 | 146400 | 137100.5 | 6561.09 |
| -4 | 20 | 15 | 56801.31 | 61309.06 | 3139.08 |
| -2 | 20 | 15 | 641562.8 | 684947.2 | 19190.04 |
| 2 | 20 | 15 | 788988.9 | 835688 | 28697.18 |
| 4 | 20 | 15 | 19743.69 | 21200.99 | 1995.29 |
| -5 | 21 | 15 | 59686.91 | 63776.59 | 5794.77 |
| -3 | 21 | 15 | 13737.59 | 9473.76 | 2623.19 |
| -1 | 21 | 15 | 13900.7 | 12225.47 | 3334.38 |
| 1 | 21 | 15 | 13898.42 | 8149.88 | 2455.57 |
| 3 | 21 | 15 | 19857.39 | 20385.43 | 3048.7 |
| 5 | 21 | 15 | 10424.94 | 12475.01 | 4470.57 |
| -6 | 22 | 15 | 15428.15 | 13505.11 | 2650.82 |
| -4 | 22 | 15 | 862344.3 | 950206.8 | 25314.97 |
| -2 | 22 | 15 | 968945.1 | 1028390 | 27155.42 |
| 0 | 22 | 15 | 223858.6 | 243941.1 | 13302.56 |
| 2 | 22 | 15 | 509623.1 | 529517.4 | 15720.57 |
| 4 | 22 | 15 | 118580.4 | 134720.2 | 5420.68 |
| -5 | 23 | 15 | 30069.84 | 30970.07 | 3979.88 |
| -3 | 23 | 15 | 9184.97 | 11921.21 | 2253.9 |
| -1 | 23 | 15 | 12785.11 | 12195.32 | 2734.48 |
| 1 | 23 | 15 | 42987.76 | 42100.96 | 3736.21 |
| 3 | 23 | 15 | 117409 | 109508.4 | 6434.97 |
| 5 | 23 | 15 | 30468.53 | 35623.32 | 6318.03 |
| -6 | 24 | 15 | 113023.8 | 83460.97 | 17303.37 |
| -4 | 24 | 15 | 150291.9 | 150848.7 | 6146.88 |
| -2 | 24 | 15 | 917963.3 | 929603.3 | 31662.66 |
| 2 | 24 | 15 | 19401.1 | 24026.9 | 2048.97 |
| 4 | 24 | 15 | 130598.2 | 130397.7 | 5257.35 |
| -5 | 25 | 15 | 87851.64 | 77939.69 | 6778.52 |
| -3 | 25 | 15 | 15680.41 | 19307.9 | 2761.54 |
| -1 | 25 | 15 | 18382.43 | 28029.08 | 3714.68 |
| 1 | 25 | 15 | 57825.13 | 54225.76 | 4280.46 |
| 3 | 25 | 15 | 6281.81 | 6798.92 | 2753.6 |
| 5 | 25 | 15 | 8166.41 | 2642.13 | 4198.82 |
| -6 | 26 | 15 | 1828.03 | 2064.93 | 1769.65 |
| -4 | 26 | 15 | 23701.64 | 27507.36 | 1953.88 |
| -2 | 26 | 15 | 7256.5 | 8941.33 | 1297.93 |
| 0 | 26 | 15 | 10204.68 | 27770.49 | 3004.57 |
| 2 | 26 | 15 | 1730.09 | 5678.23 | 1570.25 |
| 4 | 26 | 15 | 44531.63 | 50726.09 | 4011.84 |
| -5 | 27 | 15 | 21875.21 | 20515.36 | 3215.23 |
| -3 | 27 | 15 | 67435.07 | 59033.87 | 5266.1 |
| -1 | 27 | 15 | 28095.85 | 24920.12 | 3161.18 |
| 1 | 27 | 15 | 29616.59 | 32691.44 | 3855.11 |
| 3 | 27 | 15 | 38445.39 | 35005.31 | 3467.04 |
| -6 | 28 | 15 | 58022.39 | 32833.6 | 4500.25 |
| -4 | 28 | 15 | 11444.65 | 23053.41 | 2665.78 |
| -2 | 28 | 15 | 469086.4 | 484719.4 | 17141.2 |
| 2 | 28 | 15 | 277444.5 | 293552.9 | 9387.23 |
| 4 | 28 | 15 | 164306.7 | 201182.7 | 6815.06 |
| -5 | 29 | 15 | 26810.6 | 29985.7 | 4524.05 |
| -3 | 29 | 15 | 15748.82 | 14438.14 | 2451.05 |
| -1 | 29 | 15 | 257.41 | 2907.29 | 3258.73 |
| 1 | 29 | 15 | 19499.89 | 31045.8 | 7970.94 |
| 3 | 29 | 15 | 8904.43 | 5660.05 | 3592.33 |
| -4 | 30 | 15 | 148407.5 | 150268.5 | 5205.92 |
| -2 | 30 | 15 | 99073.41 | 82132.76 | 3396.23 |
| 0 | 30 | 15 | 607528.4 | 704756.9 | 29683.68 |
| 2 | 30 | 15 | 3026.88 | 6101.46 | 1623.32 |
| 4 | 30 | 15 | 29184.59 | 20313.17 | 1899.53 |
| -5 | 31 | 15 | 60626.26 | 43693.74 | 9262.29 |
| -3 | 31 | 15 | 19749.39 | 16520.58 | 3013.21 |
| -1 | 31 | 15 | 23983.54 | 32988.61 | 3948.18 |
| 1 | 31 | 15 | 29065.62 | 31792.94 | 4856.51 |
| 3 | 31 | 15 | 18984.6 | 19511.39 | 4102.52 |
| -4 | 32 | 15 | 40470.39 | 43890.13 | 2773.63 |
| -2 | 32 | 15 | 73376.35 | 75039.58 | 4130.38 |
| 0 | 32 | 15 | 121262.6 | 163832.5 | 10091.87 |
| 2 | 32 | 15 | 63894.47 | 66194.55 | 3524.42 |
| -5 | 33 | 15 | 3765.29 | 12589.08 | 7887.99 |
| -3 | 33 | 15 | 25474.95 | 22713.73 | 4009 |
| -1 | 33 | 15 | 21256.64 | 22265.37 | 5311.51 |
| 1 | 33 | 15 | 16556.99 | 27135 | 3725.23 |
| 3 | 33 | 15 | 1274.59 | 986.43 | 2543.35 |
| -4 | 34 | 15 | 101918.3 | 110448.4 | 11036.59 |
| -2 | 34 | 15 | 118544.8 | 141929.8 | 5536.54 |
| 0 | 34 | 15 | 28817.04 | 26752.18 | 7773.04 |
| 2 | 34 | 15 | 3555.27 | 2437.46 | 1251 |
| -3 | 35 | 15 | 37859.97 | 39490.11 | 3493.99 |
| -1 | 35 | 15 | 18445.97 | 17740.29 | 3610.75 |
| 1 | 35 | 15 | 27214.49 | 14344.68 | 3205.33 |
| 3 | 35 | 15 | 6267.06 | 3705.84 | 3986.67 |
| -4 | 36 | 15 | 2316.88 | 5098.91 | 2096.8 |
| -2 | 36 | 15 | 20344.87 | 16568.46 | 1620.78 |
| 0 | 36 | 15 | 286179.5 | 286277.3 | 15228.98 |
| 2 | 36 | 15 | 59886.75 | 63244.41 | 2674.91 |
| -3 | 37 | 15 | 25422.48 | 15107.93 | 4548.15 |
| -1 | 37 | 15 | 6304.54 | 7208.35 | 2505.52 |
| 1 | 37 | 15 | 34608.3 | 32417.66 | 3449.63 |
| -2 | 38 | 15 | 4511.29 | 4276.27 | 1954.72 |
| 0 | 38 | 15 | 52073.39 | 70690.04 | 8766.51 |
| -1 | 39 | 15 | 3979.45 | 3278.24 | 4671.13 |
| 1 | 39 | 15 | 8411.26 | 6475.67 | 3526.24 |
| -2 | 40 | 15 | 281052.8 | 277171.1 | 14275.02 |
| 0 | 40 | 15 | 32981.34 | 28523.92 | 7465.59 |
| -6 | 0 | 16 | 167620.1 | 188463.6 | 11896.73 |
| -4 | 0 | 16 | 13265.04 | 18258.22 | 2036.07 |
| -2 | 0 | 16 | 965720.8 | 1057760 | 49473.7 |
| 2 | 0 | 16 | 674486 | 862272.9 | 28994.65 |
| 4 | 0 | 16 | 27672.14 | 38330.84 | 4534.6 |
| 6 | 0 | 16 | 1593714 | 1502933 | 68404.87 |
| -7 | 1 | 16 | 37486.46 | 9187.87 | 3752.61 |
| -5 | 1 | 16 | 2715.98 | 4061.95 | 2151.2 |
| -3 | 1 | 16 | 2808.71 | 8035.98 | 1964.06 |
| -1 | 1 | 16 | 139282.3 | 169940.3 | 5388.61 |
| 1 | 1 | 16 | 85596.55 | 77989.45 | 3987.64 |
| 3 | 1 | 16 | 23993.81 | 32058.99 | 3072.25 |
| 5 | 1 | 16 | 61269.89 | 74331.34 | 4569.52 |
| -6 | 2 | 16 | 34170.94 | 34417.28 | 2632.49 |
| -4 | 2 | 16 | 39424.31 | 39092.87 | 1741.99 |
| -2 | 2 | 16 | 811340.5 | 769018 | 21059.38 |
| 0 | 2 | 16 | 66398.6 | 83183.44 | 4436.89 |
| 2 | 2 | 16 | 422047.1 | 434155 | 12197.25 |
| 4 | 2 | 16 | 134826.7 | 150477.1 | 4762.34 |
| 6 | 2 | 16 | 9829.22 | 9564.23 | 1979.15 |
| -7 | 3 | 16 | 29161.93 | 9725.21 | 5080.29 |
| -5 | 3 | 16 | 83449.28 | 113749.4 | 4858.75 |
| -3 | 3 | 16 | 140032.6 | 143391.3 | 5184.16 |
| -1 | 3 | 16 | 119887.1 | 113906.3 | 5945.93 |
| 1 | 3 | 16 | 191579.3 | 208126.3 | 7486.66 |
| 3 | 3 | 16 | 71718.26 | 86487.01 | 5535.49 |
| 5 | 3 | 16 | 13244.83 | 9263.13 | 2917.41 |
| -6 | 4 | 16 | 967586.9 | 1072308 | 38957.79 |
| -4 | 4 | 16 | 68262.34 | 74791.55 | 3183.7 |
| -2 | 4 | 16 | 219572.9 | 235007.3 | 6998.78 |
| 0 | 4 | 16 | 1835771 | 1735301 | 52720.16 |
| 2 | 4 | 16 | 163388 | 146877.3 | 4466.81 |
| 4 | 4 | 16 | 32934.96 | 30997.56 | 1872.92 |
| 6 | 4 | 16 | 50598.4 | 50248.99 | 3520.18 |
| -7 | 5 | 16 | 17091.7 | 9799.28 | 3535.34 |
| -5 | 5 | 16 | 64392.73 | 72108.82 | 3797.06 |
| -3 | 5 | 16 | 19315.89 | 30814.21 | 2511.23 |
| -1 | 5 | 16 | 64405.45 | 72749.03 | 3503.86 |
| 1 | 5 | 16 | 11234.42 | 12273.7 | 1943.33 |
| 3 | 5 | 16 | 22462.87 | 35649.2 | 2931.81 |
| 5 | 5 | 16 | 15778.8 | 26735.83 | 6884.06 |
| -6 | 6 | 16 | 31553.51 | 28460.7 | 2830.27 |
| -4 | 6 | 16 | 497997.3 | 489788.7 | 12984.27 |
| -2 | 6 | 16 | 83562.43 | 92536.23 | 3263.55 |
| 0 | 6 | 16 | 1049133 | 960055.5 | 32562.66 |
| 2 | 6 | 16 | 23901.13 | 35869.5 | 1763.76 |
| 4 | 6 | 16 | 6307.17 | 5014.46 | 1266.76 |
| 6 | 6 | 16 | 34616.04 | 32360.51 | 4569.27 |
| -7 | 7 | 16 | 183.81 | -608.3 | 2901.81 |
| -5 | 7 | 16 | 74143.68 | 89238.11 | 8911.97 |
| -3 | 7 | 16 | 30569.66 | 40481.64 | 2702.02 |
| -1 | 7 | 16 | 81574.47 | 89810.48 | 4126.13 |
| 1 | 7 | 16 | 85046.67 | 86396.04 | 3724.31 |
| 3 | 7 | 16 | 36353.65 | 50316.27 | 3427.81 |
| 5 | 7 | 16 | 9440.92 | 14201.15 | 3819.97 |
| -6 | 8 | 16 | 788228.3 | 823239.1 | 31540.41 |
| -4 | 8 | 16 | 256603.6 | 255304.2 | 7478.93 |
| -2 | 8 | 16 | 2651.78 | 10073.04 | 1525.32 |
| 0 | 8 | 16 | 198937.7 | 211733.8 | 11508.28 |
| 2 | 8 | 16 | 1856403 | 2146279 | 46893.11 |
| 4 | 8 | 16 | 78164.55 | 117999.1 | 4044.88 |
| 6 | 8 | 16 | 371212 | 353761 | 13239.9 |
| -7 | 9 | 16 | 113415.3 | 83125.8 | 13795.4 |
| -5 | 9 | 16 | 59883.84 | 68266.98 | 5350.58 |
| -3 | 9 | 16 | 28548.88 | 27971.76 | 2738.51 |
| -1 | 9 | 16 | 113863.8 | 143784.6 | 6372.28 |
| 1 | 9 | 16 | 120321.4 | 135254.8 | 5050.16 |
| 3 | 9 | 16 | 11987.63 | 20846.98 | 2456.65 |
| 5 | 9 | 16 | 25693.82 | 25436.22 | 4052.5 |
| -6 | 10 | 16 | 87391.67 | 84671.66 | 4350.1 |
| -4 | 10 | 16 | 205720 | 211832.2 | 8984.81 |
| -2 | 10 | 16 | 117373.7 | 122951.1 | 4543.83 |
| 0 | 10 | 16 | 446213.6 | 450857.5 | 22015.03 |
| 2 | 10 | 16 | 3850.64 | 4069.34 | 986.35 |
| 4 | 10 | 16 | 116827.1 | 105243.6 | 4907.61 |
| 6 | 10 | 16 | 212878.1 | 191779.1 | 11703.83 |
| -7 | 11 | 16 | 7874.31 | 5350.95 | 2892.24 |
| -5 | 11 | 16 | 12817.71 | 18320.77 | 3436.06 |
| -3 | 11 | 16 | 33899.53 | 32471.79 | 3000.13 |
| -1 | 11 | 16 | 56852.02 | 45905.68 | 3429.19 |
| 1 | 11 | 16 | 140308 | 132526.8 | 5266.82 |
| 3 | 11 | 16 | 22553.72 | 20961.93 | 2708.27 |
| 5 | 11 | 16 | 9636.19 | 13637 | 4141 |
| -6 | 12 | 16 | 360105.5 | 377271.5 | 26368.09 |
| -4 | 12 | 16 | 892114.8 | 941862.4 | 35137.89 |
| -2 | 12 | 16 | 17568.74 | 17450.35 | 1437.34 |
| 0 | 12 | 16 | 339698.4 | 368124.6 | 12811.85 |
| 2 | 12 | 16 | 3574444 | 3947188 | 84359.27 |
| 4 | 12 | 16 | 818097.3 | 879482.3 | 31132.66 |
| 6 | 12 | 16 | 3775 | 4367.46 | 2383.49 |
| -5 | 13 | 16 | 84012.74 | 106576.7 | 5796.93 |
| -3 | 13 | 16 | 53903.97 | 55895.18 | 4829.83 |
| -1 | 13 | 16 | 3610.57 | 8062.02 | 2317.42 |
| 1 | 13 | 16 | 24764.06 | 30323.59 | 2758.4 |
| 3 | 13 | 16 | 34920.41 | 33372.5 | 3077.1 |
| 5 | 13 | 16 | 24839.71 | 21386.34 | 3784.12 |
| -6 | 14 | 16 | 2235.86 | 2075.91 | 1706.94 |
| -4 | 14 | 16 | 70007.03 | 66127.81 | 4760.54 |
| -2 | 14 | 16 | 23850.36 | 24722.27 | 1835.87 |
| 0 | 14 | 16 | 25297.12 | 27626.54 | 2356.43 |
| 2 | 14 | 16 | 583949.9 | 604382.9 | 20370.07 |
| 4 | 14 | 16 | 210721.7 | 232158 | 8647.2 |
| -7 | 15 | 16 | 54095.74 | 40940.92 | 8490.49 |
| -5 | 15 | 16 | 28970.86 | 25409.45 | 3187.5 |
| -3 | 15 | 16 | 47486.81 | 61206.93 | 4288.19 |
| -1 | 15 | 16 | 125445.6 | 135413 | 6153.16 |
| 1 | 15 | 16 | 143862.9 | 127677.9 | 8290.37 |
| 3 | 15 | 16 | 3290.79 | 2243.34 | 2100.9 |
| 5 | 15 | 16 | 73312.04 | 77042.05 | 6614.17 |
| -6 | 16 | 16 | 46676.85 | 51062.25 | 8152.62 |
| -4 | 16 | 16 | 168036.2 | 195583.1 | 8810.13 |
| -2 | 16 | 16 | 156037.4 | 178371.1 | 6879.89 |
| 2 | 16 | 16 | 998126.1 | 1206709 | 31204.87 |
| 4 | 16 | 16 | 204706.1 | 219854.9 | 8010.88 |
| -7 | 17 | 16 | 18348.67 | 6157.63 | 5156.66 |
| -5 | 17 | 16 | 24713.38 | 24289.68 | 3735.81 |
| -3 | 17 | 16 | 166274.8 | 165292.9 | 10599.77 |
| -1 | 17 | 16 | 3120.25 | 5324.78 | 3192.53 |
| 1 | 17 | 16 | 34536.38 | 42103.3 | 3562.12 |
| 3 | 17 | 16 | 58285.61 | 52058.86 | 4040.77 |
| 5 | 17 | 16 | 67583.22 | 86022.63 | 8311.96 |
| -6 | 18 | 16 | 996.42 | -192.07 | 2454.2 |
| -4 | 18 | 16 | 169732.8 | 157890.7 | 6648.14 |
| -2 | 18 | 16 | 1055716 | 1020995 | 27970.99 |
| 2 | 18 | 16 | 227157.8 | 254566 | 10080.71 |
| 4 | 18 | 16 | 47460.99 | 36623.54 | 4549.14 |
| -5 | 19 | 16 | 12698.78 | 11757.1 | 3829.04 |
| -3 | 19 | 16 | 26170.21 | 27763.45 | 3622.1 |
| -1 | 19 | 16 | 5724.65 | 5778.76 | 2323.65 |
| 1 | 19 | 16 | 7989.93 | 11795.23 | 2595.08 |
| 3 | 19 | 16 | 60440.41 | 61955.47 | 6779.45 |
| 5 | 19 | 16 | 66379.28 | 66172.8 | 6089.6 |
| -6 | 20 | 16 | 468259.4 | 534497.5 | 16242.62 |
| -4 | 20 | 16 | 32167.52 | 37357.81 | 4578.21 |
| -2 | 20 | 16 | 804217.3 | 871337.3 | 23670.93 |
| 0 | 20 | 16 | 298752.9 | 326887.9 | 18014.22 |
| 2 | 20 | 16 | 204922.2 | 239545.9 | 7340.08 |
| 4 | 20 | 16 | 141626.1 | 153247.4 | 6056.02 |
| -5 | 21 | 16 | 21109.8 | 19429.8 | 5702.65 |
| -3 | 21 | 16 | 5704.09 | 3585.92 | 2373.9 |
| -1 | 21 | 16 | 13817.87 | 7679.7 | 2148.89 |
| 1 | 21 | 16 | 25619.19 | 26249.22 | 3073.54 |
| 3 | 21 | 16 | 78583.05 | 95865.52 | 7314.32 |
| 5 | 21 | 16 | 17903.7 | 10404.35 | 3477.59 |
| -6 | 22 | 16 | 163429.3 | 173187.8 | 9578.32 |
| -4 | 22 | 16 | 405792.2 | 420101.3 | 13305.15 |
| -2 | 22 | 16 | 104210.7 | 112114.4 | 5895.19 |
| 2 | 22 | 16 | 361273.9 | 406459.1 | 13039.83 |
| 4 | 22 | 16 | 227084.7 | 238597.1 | 8171.1 |
| -5 | 23 | 16 | 21918.93 | 12536.62 | 3700.89 |
| -3 | 23 | 16 | 16533.03 | 13906.96 | 3651.94 |
| -1 | 23 | 16 | 42826.41 | 48188.64 | 4572.13 |
| 1 | 23 | 16 | 117771.3 | 128535.1 | 6853.93 |
| 3 | 23 | 16 | 65466.93 | 50303.68 | 5577.18 |
| 5 | 23 | 16 | 13300.3 | 13117.3 | 5909.77 |
| -6 | 24 | 16 | 155134.2 | 171358.4 | 8826.09 |
| -4 | 24 | 16 | 317486.7 | 341518.3 | 13594.65 |
| -2 | 24 | 16 | 14684.35 | 19534.75 | 2071.24 |
| 0 | 24 | 16 | 1277555 | 1361695 | 60960.83 |
| 2 | 24 | 16 | 210269.7 | 251591.4 | 8069.44 |
| 4 | 24 | 16 | 209591.4 | 227594.4 | 9674.79 |
| -5 | 25 | 16 | 22814.19 | 24822.57 | 3914.41 |
| -3 | 25 | 16 | 16790 | 22315.53 | 3026.02 |
| -1 | 25 | 16 | 58176.17 | 49272.44 | 3929.06 |
| 1 | 25 | 16 | 12286.26 | 15038.72 | 3634.66 |
| 3 | 25 | 16 | 4962.06 | 4175.01 | 3168.94 |
| -6 | 26 | 16 | 3115.97 | 2903.15 | 1964.47 |
| -4 | 26 | 16 | 3712.09 | 4658.3 | 1420.92 |
| -2 | 26 | 16 | 5695.82 | 6702.61 | 1634.63 |
| 2 | 26 | 16 | 3188.12 | 5581.43 | 1325.57 |
| 4 | 26 | 16 | 92218.71 | 88082.49 | 3976.99 |
| -5 | 27 | 16 | 28660.78 | 25281.79 | 3587.28 |
| -3 | 27 | 16 | 30757.16 | 33792.4 | 4267.6 |
| -1 | 27 | 16 | 29576.31 | 30973.71 | 3273.25 |
| 1 | 27 | 16 | 8772.85 | 7415.88 | 2848.95 |
| 3 | 27 | 16 | 19602.8 | 13581.89 | 3698.2 |
| -4 | 28 | 16 | 221711.4 | 211699 | 9056.54 |
| -2 | 28 | 16 | 78486.54 | 94716.33 | 3417.51 |
| 0 | 28 | 16 | 181687.4 | 188352.6 | 11545.27 |
| 2 | 28 | 16 | 157072.6 | 190805.1 | 6545.73 |
| 4 | 28 | 16 | 13258.36 | 11914.27 | 2186.57 |
| -5 | 29 | 16 | 12464.83 | 14393.33 | 5557.27 |
| -3 | 29 | 16 | 5135.95 | 4757.09 | 2472.67 |
| -1 | 29 | 16 | 19381.81 | 24789.54 | 2598.63 |
| 1 | 29 | 16 | 13854.91 | 11391.81 | 2700.75 |
| 3 | 29 | 16 | 2112.95 | 5148.48 | 3304.38 |
| -4 | 30 | 16 | 81139.01 | 82267.17 | 5118.18 |
| -2 | 30 | 16 | 142916 | 152038 | 9708.71 |
| 0 | 30 | 16 | 23542.91 | 30014.01 | 3641.42 |
| 2 | 30 | 16 | 763788.4 | 851601.8 | 21760.82 |
| -5 | 31 | 16 | 13064.22 | 3016.35 | 3773.93 |
| -3 | 31 | 16 | 28821.79 | 32949.09 | 4947.13 |
| -1 | 31 | 16 | 28895.99 | 28041.95 | 4022.96 |
| 1 | 31 | 16 | 40763.5 | 41159.3 | 4369.49 |
| 3 | 31 | 16 | 1013.1 | 2568.96 | 4086.12 |
| -4 | 32 | 16 | 37721.36 | 30186.26 | 2834.1 |
| -2 | 32 | 16 | 183800.8 | 186473.1 | 5882.31 |
| 0 | 32 | 16 | 43571.09 | 49538.75 | 5515.75 |
| 2 | 32 | 16 | 117797.9 | 101307.2 | 5167.2 |
| -3 | 33 | 16 | 35294.09 | 33428.94 | 3468.35 |
| -1 | 33 | 16 | 16617.28 | 17718.95 | 2710.11 |
| 1 | 33 | 16 | 8897.51 | 14173.22 | 3153.24 |
| 3 | 33 | 16 | 24243.61 | 17873.2 | 3404.6 |
| -4 | 34 | 16 | 170617.2 | 156112.5 | 6673.95 |
| -2 | 34 | 16 | 141970.7 | 159436.5 | 8086.18 |
| 0 | 34 | 16 | 245661.2 | 225585 | 8610.83 |
| 2 | 34 | 16 | 139588 | 141154.2 | 4491.51 |
| -3 | 35 | 16 | 25003.55 | 22008.16 | 4045.88 |
| -1 | 35 | 16 | 27151.29 | 10905.18 | 3815.93 |
| 1 | 35 | 16 | 22735.33 | 31862.98 | 3362.08 |
| -2 | 36 | 16 | 1151.5 | 2689.18 | 2045.85 |
| 0 | 36 | 16 | 91890.64 | 75204.74 | 4069.98 |
| 2 | 36 | 16 | 26814.97 | 24084.89 | 1920.02 |
| -3 | 37 | 16 | 3642.66 | 7261.27 | 3186.67 |
| -1 | 37 | 16 | 34398.67 | 27530.28 | 3635.52 |
| 1 | 37 | 16 | 121094.5 | 106276.8 | 6083.1 |
| -2 | 38 | 16 | 64226.96 | 41079.8 | 2572.96 |
| 0 | 38 | 16 | 471723.6 | 461014.5 | 11869.88 |
| -1 | 39 | 16 | 8409.68 | 7064.47 | 3796.07 |
| -7 | 1 | 17 | 18743.3 | 14290.76 | 4393.99 |
| -5 | 1 | 17 | 25988.57 | 30032.99 | 2723.65 |
| -3 | 1 | 17 | 43168.36 | 45615.89 | 3529.03 |
| -1 | 1 | 17 | 86017.45 | 83271.3 | 4465.77 |
| 1 | 1 | 17 | 61912.23 | 110423.7 | 4320.03 |
| 3 | 1 | 17 | 40413.45 | 52529.95 | 2929.17 |
| 5 | 1 | 17 | 21458.44 | 34912.8 | 3993.69 |
| -6 | 2 | 17 | 329309.7 | 376365.3 | 13315.41 |
| -4 | 2 | 17 | 75471.34 | 106400.1 | 4221.97 |
| -2 | 2 | 17 | 35807.35 | 35879.86 | 1640.91 |
| 2 | 2 | 17 | 226723.7 | 212520.8 | 6479.91 |
| 4 | 2 | 17 | 639936.9 | 714705.4 | 18007.1 |
| 6 | 2 | 17 | 111502.6 | 97831.31 | 9223.62 |
| -7 | 3 | 17 | 16646.75 | 8437.42 | 5773.96 |
| -5 | 3 | 17 | 139392.8 | 176019.5 | 7679.47 |
| -3 | 3 | 17 | 49834.84 | 45783.48 | 3235.67 |
| -1 | 3 | 17 | 192066.6 | 220323.7 | 7579.58 |
| 1 | 3 | 17 | 122637.6 | 137953.7 | 5293.24 |
| 3 | 3 | 17 | 68431.47 | 76152.9 | 3679.26 |
| 5 | 3 | 17 | 20438.29 | 45647.16 | 3814.3 |
| -6 | 4 | 17 | 72536.27 | 72369.99 | 3689.39 |
| -4 | 4 | 17 | 283983.4 | 294566.6 | 8493.33 |
| -2 | 4 | 17 | 35182.31 | 36070.91 | 1711.74 |
| 0 | 4 | 17 | 62137.13 | 71930.03 | 5610.12 |
| 2 | 4 | 17 | 78977.08 | 61324.99 | 2614.47 |
| 4 | 4 | 17 | 68175.16 | 62818.75 | 2875.31 |
| 6 | 4 | 17 | 14498.68 | 15051.84 | 4183.15 |
| -7 | 5 | 17 | 9280.09 | 3976.73 | 3918.67 |
| -5 | 5 | 17 | 90173.68 | 128028.9 | 10575.98 |
| -3 | 5 | 17 | 63692.65 | 74750.2 | 3989.15 |
| -1 | 5 | 17 | 11167.38 | 12029.78 | 2791.85 |
| 1 | 5 | 17 | 20454.8 | 30417.99 | 2719.56 |
| 3 | 5 | 17 | 24677.48 | 24129.04 | 2605.14 |
| 5 | 5 | 17 | 15742.42 | 16688.46 | 3445.75 |
| -6 | 6 | 17 | 630178.4 | 727155.1 | 21750.7 |
| -4 | 6 | 17 | 310737.6 | 294547 | 9259.32 |
| -2 | 6 | 17 | 38283.67 | 33921.46 | 1760.14 |
| 0 | 6 | 17 | 1664026 | 1722180 | 54409.94 |
| 2 | 6 | 17 | 2843883 | 3047142 | 66033.63 |
| 4 | 6 | 17 | 204553.8 | 211535.1 | 6122.43 |
| 6 | 6 | 17 | 32209.31 | 31303.8 | 10657.38 |
| -7 | 7 | 17 | 25061.25 | 17847.74 | 6495.37 |
| -5 | 7 | 17 | 45393.55 | 53684.87 | 5154.28 |
| -3 | 7 | 17 | 36131.41 | 45350.19 | 3280.5 |
| -1 | 7 | 17 | 85484.65 | 88694.45 | 4826.32 |
| 1 | 7 | 17 | 26589.07 | 37000.12 | 3028.22 |
| 3 | 7 | 17 | 40551.09 | 37692 | 3028.43 |
| 5 | 7 | 17 | 7975.61 | 5069.5 | 3098.2 |
| -6 | 8 | 17 | 84907.73 | 75611.99 | 4063.22 |
| -4 | 8 | 17 | 476603.4 | 461178.7 | 13284.93 |
| -2 | 8 | 17 | 10812.01 | 9835 | 1067.63 |
| 0 | 8 | 17 | 310629 | 317729.5 | 13469.05 |
| 2 | 8 | 17 | 340365.9 | 362369.5 | 9687.22 |
| 4 | 8 | 17 | 5249.92 | 1626.42 | 1239.46 |
| 6 | 8 | 17 | 71822.59 | 62595.61 | 5782.08 |
| -7 | 9 | 17 | 25733.77 | 6469.3 | 4376.42 |
| -5 | 9 | 17 | 36551.73 | 38399.77 | 4151.71 |
| -3 | 9 | 17 | 50553.11 | 56408.25 | 3744.1 |
| -1 | 9 | 17 | 119700.8 | 137719.7 | 5373.09 |
| 1 | 9 | 17 | 580.98 | 4813.25 | 2142.8 |
| 3 | 9 | 17 | 36277.2 | 34274.12 | 2791.71 |
| 5 | 9 | 17 | 9360.28 | 5953.53 | 3875.86 |
| -6 | 10 | 17 | 680158.3 | 776708.2 | 24117.3 |
| -4 | 10 | 17 | 685534.8 | 806103.3 | 28742.55 |
| -2 | 10 | 17 | 229373.8 | 255426.1 | 7396.65 |
| 0 | 10 | 17 | 650523.3 | 605858 | 20809.93 |
| 2 | 10 | 17 | 78307.48 | 88808.91 | 4716.21 |
| 4 | 10 | 17 | 30790.36 | 45321.35 | 2795.58 |
| -7 | 11 | 17 | 3246.78 | 2219.4 | 4722.59 |
| -5 | 11 | 17 | 12257.77 | 13499.77 | 2962.4 |
| -3 | 11 | 17 | 110653 | 122269.3 | 5040.66 |
| -1 | 11 | 17 | 139701.1 | 128952.8 | 5178.85 |
| 1 | 11 | 17 | 33084.66 | 39037.95 | 2940.64 |
| 3 | 11 | 17 | 86854.73 | 88670.85 | 4211.64 |
| 5 | 11 | 17 | 21592.43 | 20869.84 | 5724.52 |
| -6 | 12 | 17 | 4679.07 | 3585.22 | 2226.34 |
| -4 | 12 | 17 | 6120.25 | 6067.58 | 1341.22 |
| -2 | 12 | 17 | 98178.45 | 99210.81 | 3289.44 |
| 0 | 12 | 17 | 118067.2 | 111203.2 | 4769.57 |
| 2 | 12 | 17 | 694891.6 | 721167.4 | 17230.17 |
| 4 | 12 | 17 | 15733.56 | 17326.01 | 1714.77 |
| -7 | 13 | 17 | 21821.89 | 20557.13 | 5123.05 |
| -5 | 13 | 17 | 116856.8 | 127923.2 | 11192.13 |
| -3 | 13 | 17 | 42142.75 | 52033.24 | 3685.92 |
| -1 | 13 | 17 | 24702.19 | 32341.27 | 4199.71 |
| 1 | 13 | 17 | 13290.29 | 19362.38 | 2490.86 |
| 3 | 13 | 17 | 37297.54 | 43835.25 | 3866.93 |
| 5 | 13 | 17 | 35698.91 | 31045.16 | 4822.78 |
| -6 | 14 | 17 | 3022.3 | 1486.34 | 1990.7 |
| -4 | 14 | 17 | 110454 | 97766.45 | 4119.62 |
| -2 | 14 | 17 | 376485.3 | 381571.2 | 13352.57 |
| 0 | 14 | 17 | 859597.6 | 936337.6 | 45013.08 |
| 2 | 14 | 17 | 674090 | 727270.4 | 20277.78 |
| 4 | 14 | 17 | 311202.4 | 366747.8 | 13606.19 |
| -7 | 15 | 17 | 8486.42 | -3075.92 | 6289.25 |
| -5 | 15 | 17 | 17277.89 | 19899.82 | 3085.66 |
| -3 | 15 | 17 | 179980.8 | 185092.9 | 11255.1 |
| -1 | 15 | 17 | 142985.6 | 143726.6 | 7409.11 |
| 1 | 15 | 17 | 25019.72 | 32718.71 | 4099.52 |
| 3 | 15 | 17 | 64518.4 | 71172.88 | 4948.58 |
| 5 | 15 | 17 | 42384.69 | 34516.78 | 5427.55 |
| -6 | 16 | 17 | 25810.03 | 24078.31 | 3029.54 |
| -4 | 16 | 17 | 65814.37 | 57782.88 | 4730.15 |
| -2 | 16 | 17 | 38955.32 | 47556.23 | 4699.19 |
| 0 | 16 | 17 | 136657.8 | 121823.9 | 8464.07 |
| 2 | 16 | 17 | 89399.71 | 78297.58 | 3512.17 |
| 4 | 16 | 17 | 73760.65 | 80770.2 | 3762.24 |
| -7 | 17 | 17 | 1716.57 | -4378.69 | 7856.28 |
| -5 | 17 | 17 | 48753.09 | 59849.39 | 6980.46 |
| -3 | 17 | 17 | 71641.33 | 72974.51 | 5479.79 |
| -1 | 17 | 17 | 34749.37 | 43894.4 | 3292.93 |
| 1 | 17 | 17 | 55152.94 | 45571.05 | 5033.81 |
| 3 | 17 | 17 | 39313.28 | 39029.14 | 4719.98 |
| 5 | 17 | 17 | 46961.72 | 43116.48 | 9417.72 |
| -6 | 18 | 17 | 225598.9 | 291417.5 | 10358.38 |
| -4 | 18 | 17 | 82576.88 | 93965.3 | 4366.39 |
| -2 | 18 | 17 | 5431463 | 5724180 | 173358.1 |
| 0 | 18 | 17 | 5299.71 | 11370.86 | 2431.14 |
| 2 | 18 | 17 | 74087.95 | 78549.86 | 3307.68 |
| 4 | 18 | 17 | 756662.6 | 816295.2 | 21860.9 |
| -5 | 19 | 17 | 6156.46 | 3502.45 | 2916.09 |
| -3 | 19 | 17 | 45043.99 | 38409.83 | 3890.36 |
| -1 | 19 | 17 | 7963.33 | 11508.37 | 2298.02 |
| 1 | 19 | 17 | 16552.09 | 13238.17 | 4107.83 |
| 3 | 19 | 17 | 9881.52 | 11918.04 | 2670.74 |
| 5 | 19 | 17 | 69932.56 | 79372.09 | 6430.7 |
| -6 | 20 | 17 | 251714.2 | 259796.8 | 10792.3 |
| -4 | 20 | 17 | 126388 | 134205.4 | 5285.25 |
| -2 | 20 | 17 | 789435 | 845661.5 | 27766.55 |
| 2 | 20 | 17 | 1673.96 | 5424.07 | 1653.28 |
| 4 | 20 | 17 | 48647.29 | 56217.27 | 3522.07 |
| -5 | 21 | 17 | 15257.3 | 15062.82 | 3016.72 |
| -3 | 21 | 17 | 9670.86 | 6073.64 | 3322.3 |
| -1 | 21 | 17 | 25705.38 | 23823.09 | 3331.45 |
| 1 | 21 | 17 | 43317.33 | 49010.39 | 4123.63 |
| 3 | 21 | 17 | 50533.87 | 55315.76 | 6008.61 |
| 5 | 21 | 17 | 29962.16 | 14495.18 | 6199.68 |
| -6 | 22 | 17 | 206602.3 | 207238.5 | 14884.13 |
| -4 | 22 | 17 | 84321.44 | 82815.59 | 4367.45 |
| -2 | 22 | 17 | 509657.3 | 542675.8 | 15174.58 |
| 0 | 22 | 17 | 303041.9 | 306614.3 | 16761.65 |
| 2 | 22 | 17 | 639016.8 | 705223.5 | 19183.02 |
| 4 | 22 | 17 | 4060.63 | 4727.51 | 3696.92 |
| -5 | 23 | 17 | 9626.03 | 6092.1 | 3838.4 |
| -3 | 23 | 17 | 43606.81 | 53488.96 | 4682.9 |
| -1 | 23 | 17 | 117950.3 | 131676.9 | 6554.02 |
| 1 | 23 | 17 | 15394.91 | 17042.96 | 3207.71 |
| 3 | 23 | 17 | 13002.94 | 5267.92 | 3210.31 |
| -6 | 24 | 17 | 339986.7 | 287286.6 | 9889.71 |
| -4 | 24 | 17 | 83515.11 | 78264.55 | 2797.49 |
| -2 | 24 | 17 | 19373.31 | 24347.69 | 2274.41 |
| 2 | 24 | 17 | 120152.8 | 113263.3 | 6063.78 |
| 4 | 24 | 17 | 5816.26 | 8923.91 | 1648.06 |
| -5 | 25 | 17 | 23051.71 | 20527.91 | 3835.37 |
| -3 | 25 | 17 | 29821.86 | 27858.79 | 3661.22 |
| -1 | 25 | 17 | 12244.71 | 17966.72 | 3889.7 |
| 1 | 25 | 17 | 7716.05 | 7223.43 | 2556.15 |
| 3 | 25 | 17 | 4433.54 | 6030.56 | 3035.56 |
| -4 | 26 | 17 | 440.2 | 3496.45 | 1494.62 |
| -2 | 26 | 17 | 1723.73 | 6583.03 | 1593.23 |
| 2 | 26 | 17 | 39973.95 | 35237.04 | 2357.12 |
| 4 | 26 | 17 | 389476.4 | 363014 | 10800.79 |
| -5 | 27 | 17 | 20173.98 | 19761.21 | 3768.15 |
| -3 | 27 | 17 | 36980.93 | 40878.51 | 4344.82 |
| -1 | 27 | 17 | 8794.05 | 6966.07 | 3760.24 |
| 1 | 27 | 17 | 9928.54 | 12364.55 | 3377.07 |
| 3 | 27 | 17 | 2063.22 | 2353.56 | 3264.47 |
| -4 | 28 | 17 | 268086.4 | 277190.7 | 7944.71 |
| -2 | 28 | 17 | 277551.3 | 303628.2 | 11245.94 |
| 0 | 28 | 17 | 293871.2 | 348415.1 | 13653.32 |
| 2 | 28 | 17 | 22257.85 | 15675.9 | 2028.46 |
| 4 | 28 | 17 | 282156.8 | 219998.7 | 17274.3 |
| -5 | 29 | 17 | 10894.96 | 8469.22 | 5269.85 |
| -3 | 29 | 17 | 5542.61 | 5727.75 | 3845.01 |
| -1 | 29 | 17 | 13933.04 | 12849.42 | 4933.63 |
| 1 | 29 | 17 | 4020.63 | 2020.74 | 2350.6 |
| 3 | 29 | 17 | 18265.02 | 19089.91 | 3699.61 |
| -4 | 30 | 17 | 348937.5 | 373269.6 | 11620.16 |
| -2 | 30 | 17 | 3029.13 | 4202.8 | 1343.17 |
| 0 | 30 | 17 | 23326.23 | 25272.88 | 7420.26 |
| 2 | 30 | 17 | 770691.1 | 901964.4 | 22582.98 |
| -3 | 31 | 17 | 2906.51 | 2819.76 | 3240.74 |
| -1 | 31 | 17 | 40751.77 | 34742.88 | 3202.09 |
| 1 | 31 | 17 | 2954.79 | 1499.52 | 3707.49 |
| 3 | 31 | 17 | 14887.19 | 12775.86 | 3248.87 |
| -4 | 32 | 17 | 63815.51 | 57311.34 | 2761.68 |
| -2 | 32 | 17 | 63964.49 | 64154.39 | 3601.82 |
| 0 | 32 | 17 | 581722.5 | 579251.5 | 18907.81 |
| 2 | 32 | 17 | 844312.6 | 799087.7 | 20320.7 |
| -3 | 33 | 17 | 22524.93 | 14727.68 | 3494.3 |
| -1 | 33 | 17 | 8940.69 | 19883.43 | 5657.6 |
| 1 | 33 | 17 | 10695.31 | 10570.41 | 3218 |
| -4 | 34 | 17 | 11151.66 | 6650.04 | 2546.6 |
| -2 | 34 | 17 | 3542.33 | 4269.11 | 1421.2 |
| 0 | 34 | 17 | 167915.5 | 165550 | 7437.44 |
| 2 | 34 | 17 | 93563.24 | 108572.3 | 4378.29 |
| -3 | 35 | 17 | 20499.07 | 22262.8 | 3826.57 |
| -1 | 35 | 17 | 22791.63 | 30938.72 | 3914.87 |
| 1 | 35 | 17 | 3214.2 | 6017.08 | 2983.3 |
| -2 | 36 | 17 | 59944.7 | 62442.22 | 4140.53 |
| 0 | 36 | 17 | 140764.2 | 117038.4 | 3900.7 |
| -1 | 37 | 17 | 121835.1 | 102123.7 | 5643.53 |
| 1 | 37 | 17 | 17011.99 | 13887.56 | 5386.69 |
| 0 | 38 | 17 | 75670.48 | 78095.08 | 5536.13 |
| -6 | 0 | 18 | 376715.8 | 375522 | 23375.94 |
| -4 | 0 | 18 | 10438692 | 11175878 | 332500.1 |
| -2 | 0 | 18 | 674653.1 | 874761.1 | 41049.27 |
| 0 | 0 | 18 | 189458.2 | 112831.3 | 6870.61 |
| 2 | 0 | 18 | 3181650 | 3538007 | 109827.8 |
| 4 | 0 | 18 | 316149.4 | 322607.5 | 13361.44 |
| -7 | 1 | 18 | 2903.84 | 1658.28 | 4499.36 |
| -5 | 1 | 18 | 103897.9 | 140614.6 | 5753.61 |
| -3 | 1 | 18 | 27470.92 | 26317.98 | 2453.97 |
| -1 | 1 | 18 | 61891.72 | 98249.98 | 5121.69 |
| 1 | 1 | 18 | 48727.79 | 55319.98 | 3278.28 |
| 3 | 1 | 18 | 3721.72 | 18219.52 | 3335.46 |
| 5 | 1 | 18 | 15133.29 | 6708.93 | 2854.24 |
| -6 | 2 | 18 | 189178 | 194311.4 | 6875.04 |
| -4 | 2 | 18 | 26133.88 | 36762.18 | 5132.36 |
| -2 | 2 | 18 | 422145.4 | 438541 | 12754.9 |
| 0 | 2 | 18 | 168990.8 | 201932.6 | 11878.23 |
| 2 | 2 | 18 | 24291.33 | 33026.75 | 1946.76 |
| 4 | 2 | 18 | 39924.3 | 42244.81 | 2268.36 |
| -7 | 3 | 18 | 19632 | 7201.8 | 6405.52 |
| -5 | 3 | 18 | 81301.88 | 93412.2 | 4120.64 |
| -3 | 3 | 18 | 65494.17 | 72451.34 | 3455.85 |
| -1 | 3 | 18 | 123385 | 129599.6 | 6883.07 |
| 1 | 3 | 18 | 34427.16 | 31339.1 | 2560.05 |
| 3 | 3 | 18 | 249625.8 | 311036 | 9759.64 |
| 5 | 3 | 18 | 60998.7 | 53837.5 | 4088.3 |
| -6 | 4 | 18 | 224970.4 | 232942.9 | 9157.84 |
| -4 | 4 | 18 | 1061333 | 1159302 | 27195.52 |
| -2 | 4 | 18 | 163181.9 | 153445.1 | 5556.88 |
| 0 | 4 | 18 | 209.28 | 7885.35 | 2526.27 |
| 2 | 4 | 18 | 57807.39 | 64910.56 | 3290.88 |
| 4 | 4 | 18 | 103065.3 | 97929.3 | 4862.7 |
| -7 | 5 | 18 | 21522.68 | 517.22 | 3899.08 |
| -5 | 5 | 18 | 58518.46 | 76158.46 | 4367.62 |
| -3 | 5 | 18 | 34192.12 | 34462.16 | 2498.53 |
| -1 | 5 | 18 | 20457 | 30623.28 | 2635.49 |
| 1 | 5 | 18 | 2249.72 | 6180.74 | 2411.18 |
| 3 | 5 | 18 | 33527.68 | 45775.02 | 3209.35 |
| 5 | 5 | 18 | 20379.15 | 25470.53 | 4115.42 |
| -6 | 6 | 18 | 75952.39 | 72838.91 | 3806.91 |
| -4 | 6 | 18 | 474233 | 493642 | 12574.22 |
| -2 | 6 | 18 | 23850.81 | 35811.4 | 1855.59 |
| 0 | 6 | 18 | 73.82 | 3725.99 | 2336.01 |
| 2 | 6 | 18 | 40845.97 | 48447.36 | 2376.07 |
| 4 | 6 | 18 | 11151.5 | 13880.07 | 2264.86 |
| -7 | 7 | 18 | 3247.78 | 3012.5 | 6421.38 |
| -5 | 7 | 18 | 45296.64 | 65273.18 | 4176.04 |
| -3 | 7 | 18 | 44019.95 | 49378.56 | 2869.05 |
| -1 | 7 | 18 | 26520.99 | 39800.5 | 2906.24 |
| 1 | 7 | 18 | 32278.52 | 36866.84 | 2759.23 |
| 3 | 7 | 18 | 147414.9 | 164013 | 6831.46 |
| 5 | 7 | 18 | 2474.44 | 6151.04 | 3013.25 |
| -6 | 8 | 18 | 2554.51 | 5086.68 | 1627.03 |
| -4 | 8 | 18 | 79555.95 | 76537.5 | 2824.64 |
| -2 | 8 | 18 | 1856805 | 2099326 | 55120.12 |
| 0 | 8 | 18 | 233180.4 | 281882.7 | 15310.9 |
| 2 | 8 | 18 | 655283.5 | 704571.3 | 17541.13 |
| 4 | 8 | 18 | 3452.78 | 3488.83 | 1432.73 |
| -7 | 9 | 18 | 2869.04 | 7214.48 | 4462.16 |
| -5 | 9 | 18 | 82711.97 | 108539.1 | 5503.05 |
| -3 | 9 | 18 | 98687.09 | 106289.1 | 4986.19 |
| -1 | 9 | 18 | 580.21 | 5625.02 | 2867.14 |
| 1 | 9 | 18 | 33913.6 | 32116.62 | 2839.07 |
| 3 | 9 | 18 | 143713.1 | 162221.5 | 6006.18 |
| 5 | 9 | 18 | 17.37 | 381.48 | 3938.46 |
| -6 | 10 | 18 | 39991.67 | 36110.04 | 5080.54 |
| -4 | 10 | 18 | 282862.2 | 280607.4 | 7534.57 |
| -2 | 10 | 18 | 3838.24 | 2126.48 | 1276.88 |
| 0 | 10 | 18 | 160457.2 | 159651.9 | 9877.83 |
| 2 | 10 | 18 | 785107.9 | 805441.8 | 20389.99 |
| 4 | 10 | 18 | 4806.4 | 10455.01 | 1670.99 |
| -7 | 11 | 18 | 15939 | 12928.17 | 4254.61 |
| -5 | 11 | 18 | 20444.13 | 16729.1 | 3673.6 |
| -3 | 11 | 18 | 154956.5 | 173977.5 | 7685.2 |
| -1 | 11 | 18 | 32941.45 | 40429.49 | 3566.12 |
| 1 | 11 | 18 | 31841.95 | 29777.1 | 3306.47 |
| 3 | 11 | 18 | 277.84 | 3273.97 | 2490.66 |
| 5 | 11 | 18 | 43007.54 | 28973.61 | 4711.75 |
| -6 | 12 | 18 | 23802.87 | 14279.83 | 2122.96 |
| -4 | 12 | 18 | 232275.9 | 226329.1 | 10049.77 |
| -2 | 12 | 18 | 3574096 | 3834188 | 83947.59 |
| 0 | 12 | 18 | 1413803 | 1477195 | 54177.43 |
| 2 | 12 | 18 | 25323.77 | 24293.84 | 1946.68 |
| 4 | 12 | 18 | 701430.6 | 837992.9 | 23509.64 |
| -7 | 13 | 18 | 3755.71 | -1555.2 | 4070.86 |
| -5 | 13 | 18 | 15261 | 16023.11 | 6652.6 |
| -3 | 13 | 18 | 47638.29 | 58572.28 | 5812.27 |
| -1 | 13 | 18 | 13257.07 | 20522.36 | 2599.68 |
| 1 | 13 | 18 | 51919.48 | 61706.42 | 4035.9 |
| 3 | 13 | 18 | 93608.63 | 115340.8 | 5977.91 |
| 5 | 13 | 18 | 274.55 | 2050.38 | 3820.36 |
| -6 | 14 | 18 | 7476.11 | 9424.52 | 3022.99 |
| -4 | 14 | 18 | 21885.06 | 17163.05 | 3607.07 |
| -2 | 14 | 18 | 584130.6 | 600969.4 | 14557.05 |
| 0 | 14 | 18 | 440998.5 | 437191.3 | 16804.71 |
| 2 | 14 | 18 | 331355.2 | 321340.5 | 12957.29 |
| 4 | 14 | 18 | 20495.66 | 17444.12 | 2543.27 |
| -5 | 15 | 18 | 35776.13 | 34594.27 | 4206.3 |
| -3 | 15 | 18 | 272591.3 | 285793.1 | 12429.11 |
| -1 | 15 | 18 | 24997.86 | 33188.69 | 3694.38 |
| 1 | 15 | 18 | 116554.4 | 129215 | 6672.01 |
| 3 | 15 | 18 | 138276.4 | 169728.3 | 10999.06 |
| 5 | 15 | 18 | 40788.43 | 38254.84 | 8077.49 |
| -6 | 16 | 18 | 6041.98 | 7308.64 | 2154.33 |
| -4 | 16 | 18 | 77943.28 | 89252.02 | 5913.96 |
| -2 | 16 | 18 | 998255.1 | 1168990 | 39283.04 |
| 2 | 16 | 18 | 138248.8 | 131372.5 | 5088.37 |
| 4 | 16 | 18 | 183425.7 | 197796.4 | 7929.09 |
| -5 | 17 | 18 | 14113.39 | 8619.59 | 3129.36 |
| -3 | 17 | 18 | 24461.41 | 28244.77 | 3397.95 |
| -1 | 17 | 18 | 54831.18 | 53223.3 | 4726.52 |
| 1 | 17 | 18 | 74917.84 | 78848.12 | 5458.02 |
| 3 | 17 | 18 | 13701.64 | 13519.35 | 3289.62 |
| 5 | 17 | 18 | 3757.07 | 2089.78 | 3611.79 |
| -6 | 18 | 18 | 337431.1 | 330099.3 | 15610.06 |
| -4 | 18 | 18 | 601812 | 604001.1 | 17923.41 |
| -2 | 18 | 18 | 227080.7 | 240774.6 | 10301.92 |
| 2 | 18 | 18 | 31497.73 | 40490.38 | 2385.65 |
| 4 | 18 | 18 | 147175.2 | 121294.2 | 6043.03 |
| -5 | 19 | 18 | 3699.25 | 925.46 | 3244.31 |
| -3 | 19 | 18 | 31388.03 | 34416.99 | 4202.96 |
| -1 | 19 | 18 | 16452.44 | 18374.88 | 3173.92 |
| 1 | 19 | 18 | 74261.95 | 77775.76 | 4841.4 |
| 3 | 19 | 18 | 20821.31 | 21836.37 | 4410.48 |
| -6 | 20 | 18 | 208260.4 | 201729.3 | 12073.65 |
| -4 | 20 | 18 | 94342.29 | 104273.9 | 8561.84 |
| -2 | 20 | 18 | 204746.3 | 228073.1 | 7805.08 |
| 0 | 20 | 18 | 168692.4 | 232765.8 | 12726.49 |
| 2 | 20 | 18 | 153436.6 | 158347.6 | 5620.58 |
| 4 | 20 | 18 | 43008.99 | 40765.92 | 3537.29 |
| -5 | 21 | 18 | 8401.46 | 2638.34 | 4879.46 |
| -3 | 21 | 18 | 19762.91 | 18015.44 | 3293.45 |
| -1 | 21 | 18 | 43383.08 | 51513.41 | 4098.49 |
| 1 | 21 | 18 | 30816.05 | 39152.75 | 4749.1 |
| 3 | 21 | 18 | 19089.93 | 20337.19 | 3562.94 |
| -6 | 22 | 18 | 2967.83 | 2350.23 | 2077.86 |
| -4 | 22 | 18 | 96985.85 | 90535.22 | 7677.91 |
| -2 | 22 | 18 | 360946.5 | 405479.6 | 14736.69 |
| 2 | 22 | 18 | 49755.5 | 56183.36 | 3088.16 |
| 4 | 22 | 18 | 205364.5 | 197751.1 | 5723.26 |
| -5 | 23 | 18 | 32451.11 | 27152.55 | 3796.97 |
| -3 | 23 | 18 | 117549.7 | 106420.7 | 7143.92 |
| -1 | 23 | 18 | 15304.59 | 19095.43 | 3065.67 |
| 1 | 23 | 18 | 8447.5 | 7500.94 | 2567.08 |
| 3 | 23 | 18 | 21541.53 | 20296.64 | 3752.7 |
| -4 | 24 | 18 | 853735.1 | 906276.1 | 24828.78 |
| -2 | 24 | 18 | 210111.8 | 247174.2 | 8063.15 |
| 0 | 24 | 18 | 185104.8 | 188709.3 | 10689.09 |
| 2 | 24 | 18 | 194983.9 | 216086.3 | 9332.17 |
| 4 | 24 | 18 | 14762.16 | 11454.91 | 2743.55 |
| -5 | 25 | 18 | 31432.32 | 28158.04 | 3875.61 |
| -3 | 25 | 18 | 6319.75 | 10134.8 | 2573.82 |
| -1 | 25 | 18 | 7680.15 | 4746.62 | 2728.94 |
| 1 | 25 | 18 | 6312.73 | 11707.38 | 3031.77 |
| 3 | 25 | 18 | 14600.3 | 17970.88 | 4311.4 |
| -4 | 26 | 18 | 52692.84 | 49344.46 | 2973.42 |
| -2 | 26 | 18 | 3171.56 | 4674.67 | 1515 |
| 0 | 26 | 18 | 130569.9 | 148983.5 | 9750.98 |
| 2 | 26 | 18 | 156782.4 | 182067 | 6278.81 |
| -5 | 27 | 18 | 10311.96 | 15510.55 | 5183.24 |
| -3 | 27 | 18 | 38590.06 | 36095.03 | 3733.51 |
| -1 | 27 | 18 | 9971.72 | 13203.98 | 3359.63 |
| 1 | 27 | 18 | 4517.91 | 2880.5 | 3889.6 |
| 3 | 27 | 18 | 8296.4 | 12416.04 | 3047.11 |
| -4 | 28 | 18 | 157942.3 | 177943.2 | 6558.3 |
| -2 | 28 | 18 | 156940.5 | 197225.4 | 8253.19 |
| 0 | 28 | 18 | 12094.22 | 38713.26 | 5049.9 |
| 2 | 28 | 18 | 2235.06 | 7192.4 | 1607.93 |
| -5 | 29 | 18 | 15973.25 | 6623.55 | 6743.77 |
| -3 | 29 | 18 | 8911.09 | 5061.87 | 2900.67 |
| -1 | 29 | 18 | 3997.4 | 3654.03 | 3536.6 |
| 1 | 29 | 18 | 6016.21 | 6905.23 | 4163.84 |
| 3 | 29 | 18 | 5573.69 | 3568.09 | 3297.22 |
| -4 | 30 | 18 | 38591.12 | 22093.68 | 2515.52 |
| -2 | 30 | 18 | 763844.8 | 842136.4 | 22936.75 |
| 0 | 30 | 18 | 32366.81 | 31348.95 | 2956.99 |
| 2 | 30 | 18 | 92648.63 | 66366.15 | 3383.03 |
| -3 | 31 | 18 | 18988.41 | 22090.3 | 3825.35 |
| -1 | 31 | 18 | 2972.13 | 5146.5 | 3221.46 |
| 1 | 31 | 18 | 12831.81 | 18046.98 | 3433.27 |
| -4 | 32 | 18 | 41876.88 | 35659.43 | 4027.24 |
| -2 | 32 | 18 | 117840.2 | 97989.05 | 3941.49 |
| 0 | 32 | 18 | 63055.64 | 60469.32 | 6130.7 |
| 2 | 32 | 18 | 45368.89 | 47769.5 | 2817.54 |
| -3 | 33 | 18 | 1276.54 | -116.03 | 3118.44 |
| -1 | 33 | 18 | 10720 | 11863.68 | 2890.3 |
| 1 | 33 | 18 | 50529.09 | 44323.67 | 3853.85 |
| -2 | 34 | 18 | 139668.8 | 137364.3 | 5289.83 |
| 0 | 34 | 18 | 171311.8 | 168750.1 | 7176.09 |
| -3 | 35 | 18 | 6243.19 | 6563.04 | 4040.61 |
| -1 | 35 | 18 | 3221.52 | 5625.22 | 3428.32 |
| 1 | 35 | 18 | 4455.11 | 9196.22 | 3483.38 |
| -2 | 36 | 18 | 26815.03 | 19961.8 | 4122.37 |
| 0 | 36 | 18 | 110956.4 | 114123.6 | 5386.82 |
| -1 | 37 | 18 | 17049.94 | 8909.78 | 3477.78 |
| -7 | 1 | 19 | 13342.01 | 14156.1 | 6638.07 |
| -5 | 1 | 19 | 47992.41 | 54665.58 | 3780.43 |
| -3 | 1 | 19 | 24016.71 | 34100.52 | 3927.45 |
| -1 | 1 | 19 | 48599.27 | 55875.64 | 3832.12 |
| 1 | 1 | 19 | 8601.21 | 12878.53 | 2738.72 |
| 3 | 1 | 19 | 347231.8 | 467953.5 | 14231.22 |
| 5 | 1 | 19 | 33733.89 | 41351.36 | 10549.03 |
| -6 | 2 | 19 | 8300.24 | 4578.65 | 1629 |
| -4 | 2 | 19 | 236389.9 | 257660.6 | 6937.49 |
| -2 | 2 | 19 | 227065.5 | 210514.1 | 6112.35 |
| 0 | 2 | 19 | 1594907 | 1713997 | 53619.44 |
| 2 | 2 | 19 | 339086.6 | 370767.8 | 10092.47 |
| 4 | 2 | 19 | 400677.2 | 446359.8 | 12704.36 |
| -7 | 3 | 19 | 5335.57 | 358.7 | 4264.98 |
| -5 | 3 | 19 | 167842.4 | 201698.4 | 8541.03 |
| -3 | 3 | 19 | 71955.43 | 81453.7 | 4740.23 |
| -1 | 3 | 19 | 34413.94 | 32024.47 | 2754.57 |
| 1 | 3 | 19 | 31359.69 | 39738.3 | 3842.77 |
| 3 | 3 | 19 | 192581.5 | 213476.9 | 7974.26 |
| 5 | 3 | 19 | 5376.79 | 4414.04 | 3465.17 |
| -6 | 4 | 19 | 273.65 | 672.69 | 1966.57 |
| -4 | 4 | 19 | 15873.02 | 20304.49 | 1540.34 |
| -2 | 4 | 19 | 78989.24 | 57053.35 | 2765.18 |
| 0 | 4 | 19 | 87195.73 | 101206.7 | 8943.69 |
| 2 | 4 | 19 | 48183.48 | 60342.38 | 3620.42 |
| 4 | 4 | 19 | 20296.47 | 25708.93 | 1985.52 |
| -7 | 5 | 19 | 31736.74 | 27814.63 | 5196.12 |
| -5 | 5 | 19 | 26792.89 | 34272.38 | 3629.31 |
| -3 | 5 | 19 | 22456.5 | 31012.35 | 2946.59 |
| -1 | 5 | 19 | 2256.45 | 6727.87 | 2567.08 |
| 1 | 5 | 19 | 34942.66 | 37808.13 | 2882.64 |
| 3 | 5 | 19 | 40461.1 | 42724.32 | 3227.64 |
| 5 | 5 | 19 | 71083.02 | 91475.06 | 6429.12 |
| -6 | 6 | 19 | 104853.8 | 75887.45 | 17405.11 |
| -4 | 6 | 19 | 887123.9 | 984603 | 27222.56 |
| -2 | 6 | 19 | 2843672 | 3080413 | 66165.03 |
| 0 | 6 | 19 | 351239.4 | 392773.3 | 14120.74 |
| 2 | 6 | 19 | 4177.11 | 4439.3 | 1186.41 |
| 4 | 6 | 19 | 114879.9 | 121840 | 5115.87 |
| -7 | 7 | 19 | 2643.6 | 2173.61 | 3793.59 |
| -5 | 7 | 19 | 48633.06 | 60810.54 | 5391.5 |
| -3 | 7 | 19 | 36374.52 | 46670.04 | 3068.77 |
| -1 | 7 | 19 | 32338.69 | 35868.26 | 2779.86 |
| 1 | 7 | 19 | 46247.61 | 39686.46 | 3735.32 |
| 3 | 7 | 19 | 2074.09 | 3110.41 | 2487.6 |
| 5 | 7 | 19 | 5455.57 | 2068.94 | 3702.82 |
| -6 | 8 | 19 | 23171.55 | 11998.82 | 2311.8 |
| -4 | 8 | 19 | 161824.2 | 167646.8 | 5997.55 |
| -2 | 8 | 19 | 340338.3 | 346957.5 | 9744.37 |
| 0 | 8 | 19 | 578.21 | 1002.01 | 1633.09 |
| 2 | 8 | 19 | 326038.1 | 305147.1 | 9857.51 |
| 4 | 8 | 19 | 158237.1 | 149736.4 | 5046.13 |
| -7 | 9 | 19 | 22575.9 | 8749.28 | 10801.4 |
| -5 | 9 | 19 | 124943 | 112411.3 | 8903.91 |
| -3 | 9 | 19 | 12059.82 | 14974.24 | 2598.33 |
| -1 | 9 | 19 | 33942.66 | 34057.35 | 2940.1 |
| 1 | 9 | 19 | 88008.99 | 89016.69 | 4294.89 |
| 3 | 9 | 19 | 39118.23 | 48017.21 | 3575.58 |
| 5 | 9 | 19 | 29349.3 | 21434.15 | 3735.47 |
| -6 | 10 | 19 | 106545.5 | 113537.7 | 6264.29 |
| -4 | 10 | 19 | 500102.2 | 488763.5 | 14154.13 |
| -2 | 10 | 19 | 78400.54 | 95126.99 | 3862.56 |
| 0 | 10 | 19 | 96045.33 | 130784.7 | 6317.05 |
| 2 | 10 | 19 | 99932.5 | 95269.94 | 3346.66 |
| 4 | 10 | 19 | 710923.4 | 714283.4 | 20094.16 |
| -5 | 11 | 19 | 38996.66 | 40866.93 | 4093.39 |
| -3 | 11 | 19 | 22607.35 | 21967.56 | 2535.58 |
| -1 | 11 | 19 | 31871.49 | 29612.16 | 2976.6 |
| 1 | 11 | 19 | 13401.42 | 13078.59 | 2431.73 |
| 3 | 11 | 19 | 128766.8 | 138018.7 | 5198.86 |
| 5 | 11 | 19 | 8742.13 | 4115.01 | 4353.39 |
| -6 | 12 | 19 | 22828.23 | 13513.24 | 2456.73 |
| -4 | 12 | 19 | 71838.28 | 73481.82 | 4064.88 |
| -2 | 12 | 19 | 694949.5 | 718799.9 | 19957.53 |
| 0 | 12 | 19 | 39387.09 | 39968.46 | 4677.3 |
| 2 | 12 | 19 | 92665.84 | 90545.85 | 3415.12 |
| 4 | 12 | 19 | 34723.93 | 32717.57 | 3065.63 |
| -5 | 13 | 19 | 22910.72 | 24030.19 | 3711.08 |
| -3 | 13 | 19 | 34808.44 | 32299.07 | 3385.76 |
| -1 | 13 | 19 | 51643.69 | 61429.66 | 4019.76 |
| 1 | 13 | 19 | 87582.4 | 102084.3 | 6505.85 |
| 3 | 13 | 19 | 35971.17 | 37647.75 | 3818.86 |
| 5 | 13 | 19 | 1235.66 | 4880.15 | 4514.13 |
| -6 | 14 | 19 | 41594.95 | 36137.77 | 3428.58 |
| -4 | 14 | 19 | 472725 | 550909.6 | 17276.59 |
| -2 | 14 | 19 | 673723.6 | 742491.8 | 20377.18 |
| 0 | 14 | 19 | 452715.9 | 478020.3 | 28021.53 |
| 2 | 14 | 19 | 608.65 | 15712.02 | 1631.31 |
| 4 | 14 | 19 | 78704.64 | 91004.63 | 4037.19 |
| -5 | 15 | 19 | 22788.77 | 18132.47 | 3670.96 |
| -3 | 15 | 19 | 3290.88 | 3116.04 | 2601.92 |
| -1 | 15 | 19 | 116133.4 | 142011.2 | 7693.97 |
| 1 | 15 | 19 | 130119.8 | 144854.5 | 7052.63 |
| 3 | 15 | 19 | 4335.79 | 5084.36 | 3308.53 |
| 5 | 15 | 19 | 15939.9 | 7465.18 | 7433.47 |
| -6 | 16 | 19 | 8484.36 | 8901.52 | 3456.45 |
| -4 | 16 | 19 | 117159.8 | 89639.39 | 4722.28 |
| -2 | 16 | 19 | 89426 | 79348.66 | 3573.07 |
| 0 | 16 | 19 | 225500.9 | 224827.6 | 12890.33 |
| 2 | 16 | 19 | 2211.19 | 2383.36 | 1664.37 |
| 4 | 16 | 19 | 95891.8 | 115654.4 | 5210.08 |
| -5 | 17 | 19 | 36624.85 | 28842.61 | 5644.19 |
| -3 | 17 | 19 | 58588.08 | 62385.4 | 5727.71 |
| -1 | 17 | 19 | 75327.84 | 82542.73 | 5054.56 |
| 1 | 17 | 19 | 45238.07 | 57674.12 | 4093.83 |
| 3 | 17 | 19 | 16855.06 | 16036.59 | 3116.2 |
| -6 | 18 | 19 | 1776565 | 1957924 | 55318.69 |
| -4 | 18 | 19 | 4469.87 | 3052.07 | 1301.63 |
| -2 | 18 | 19 | 74054.91 | 78699.95 | 3296.27 |
| 0 | 18 | 19 | 1422163 | 1621483 | 73396.64 |
| 2 | 18 | 19 | 71304.01 | 83323.77 | 3988.5 |
| 4 | 18 | 19 | 1568.27 | 2762.78 | 1528.38 |
| -5 | 19 | 19 | 1198.7 | 10239.89 | 4083.26 |
| -3 | 19 | 19 | 60405.6 | 65673.36 | 9230.48 |
| -1 | 19 | 19 | 74145.3 | 86190.31 | 5200.71 |
| 1 | 19 | 19 | 83015.14 | 97292.15 | 7893.81 |
| 3 | 19 | 19 | 89596.24 | 101949.6 | 9923.37 |
| -6 | 20 | 19 | 294863.2 | 260046.6 | 14852.74 |
| -4 | 20 | 19 | 19803.62 | 19731.58 | 1823.07 |
| -2 | 20 | 19 | 1664.05 | 2266.4 | 1653.31 |
| 2 | 20 | 19 | 24854.22 | 26091.47 | 2610.22 |
| 4 | 20 | 19 | 30323.41 | 20955.01 | 2208.6 |
| -5 | 21 | 19 | 12280.6 | 17568.07 | 3536.59 |
| -3 | 21 | 19 | 78582.52 | 71595.88 | 7054.72 |
| -1 | 21 | 19 | 30755.67 | 40265.09 | 3932.23 |
| 1 | 21 | 19 | 40031.5 | 46664.34 | 4060.63 |
| 3 | 21 | 19 | 15632.54 | 15341.05 | 4018.45 |
| -6 | 22 | 19 | 87930.01 | 105442.8 | 17246.56 |
| -4 | 22 | 19 | 118652.1 | 128011.3 | 5368.21 |
| -2 | 22 | 19 | 639518 | 672510.6 | 21297.72 |
| 0 | 22 | 19 | 32002.9 | 55461.7 | 5068.4 |
| 2 | 22 | 19 | 17647.82 | 22452.95 | 2441.98 |
| 4 | 22 | 19 | 367693.9 | 315412.9 | 15187.9 |
| -5 | 23 | 19 | 37473.52 | 38923.97 | 3773.28 |
| -3 | 23 | 19 | 65145.07 | 48855.03 | 4030.41 |
| -1 | 23 | 19 | 8499.34 | 5820.7 | 2505.12 |
| 1 | 23 | 19 | 31876.31 | 34686.07 | 4064.06 |
| 3 | 23 | 19 | 48491.97 | 56146.35 | 5063.97 |
| -4 | 24 | 19 | 130768.5 | 125097.8 | 6092.9 |
| -2 | 24 | 19 | 120232.5 | 118977.7 | 7942.16 |
| 0 | 24 | 19 | 154.6 | 8080.5 | 4697.12 |
| 2 | 24 | 19 | 1055.58 | 5237.73 | 1992.33 |
| -5 | 25 | 19 | 9075.5 | 13839.1 | 4613.98 |
| -3 | 25 | 19 | 4990.36 | 2961.47 | 2090.48 |
| -1 | 25 | 19 | 6296.94 | 8694.94 | 4697.12 |
| 1 | 25 | 19 | 21309.63 | 29164.85 | 3886.66 |
| 3 | 25 | 19 | 23226.41 | 25707.22 | 4100.26 |
| -4 | 26 | 19 | 44695.71 | 47343.76 | 3216.4 |
| -2 | 26 | 19 | 39919.96 | 40076.65 | 2850.44 |
| 0 | 26 | 19 | 656552.9 | 788590.4 | 34765.3 |
| 2 | 26 | 19 | 232093.6 | 222858.4 | 6997.2 |
| -5 | 27 | 19 | 5826.22 | 6718.98 | 4526.9 |
| -3 | 27 | 19 | 19561.48 | 17761.48 | 4091.98 |
| -1 | 27 | 19 | 4491.38 | 4498.92 | 3469.35 |
| 1 | 27 | 19 | 8708.36 | 6772.97 | 3209.53 |
| 3 | 27 | 19 | 4643.77 | 3009.15 | 3740.14 |
| -4 | 28 | 19 | 164291.5 | 184995.7 | 5931.72 |
| -2 | 28 | 19 | 22338.62 | 17842.56 | 2085.13 |
| 0 | 28 | 19 | 566561.4 | 604484.3 | 20323.95 |
| 2 | 28 | 19 | 1008.67 | 843.04 | 1431.5 |
| -3 | 29 | 19 | 2120.54 | 5034.96 | 3056.94 |
| -1 | 29 | 19 | 6052.43 | 8333.79 | 3492.21 |
| 1 | 29 | 19 | 56989.04 | 59881.92 | 5195.04 |
| -4 | 30 | 19 | 29231.46 | 20469.3 | 3987.6 |
| -2 | 30 | 19 | 770536.9 | 865988.8 | 28143.2 |
| 0 | 30 | 19 | 79248.33 | 88646.75 | 7169.22 |
| 2 | 30 | 19 | 345295.4 | 341812.1 | 10018.01 |
| -3 | 31 | 19 | 1011.43 | -1041.75 | 3058.4 |
| -1 | 31 | 19 | 12765.5 | 11054.32 | 3570.51 |
| 1 | 31 | 19 | 33670.01 | 35671.5 | 3779.71 |
| -2 | 32 | 19 | 844055.5 | 774460.9 | 22182.19 |
| 0 | 32 | 19 | 201962.4 | 147034.4 | 64027.95 |
| 2 | 32 | 19 | 10804.17 | 4257.14 | 2544.77 |
| -3 | 33 | 19 | 24363.92 | 16267.73 | 3273.9 |
| -1 | 33 | 19 | 50819.22 | 47105.12 | 3691.09 |
| 1 | 33 | 19 | 4109.84 | 5173.87 | 3322.77 |
| -2 | 34 | 19 | 93522.61 | 104616.3 | 4194.92 |
| 0 | 34 | 19 | 32512.46 | 22321.56 | 4204.29 |
| -1 | 35 | 19 | 4427.96 | 5556.79 | 3328.68 |
| -6 | 0 | 20 | 360215.9 | 374998.7 | 42130.07 |
| -4 | 0 | 20 | 27803.41 | 28024.17 | 3570.08 |
| -2 | 0 | 20 | 3182770 | 3602748 | 155828.1 |
| 2 | 0 | 20 | 111177.6 | 107547.4 | 5932.21 |
| 4 | 0 | 20 | 17420.62 | 12937.77 | 2062.17 |
| -7 | 1 | 20 | 7201.95 | 8917.81 | 5698.99 |
| -5 | 1 | 20 | 45686.63 | 55331.86 | 5183.47 |
| -3 | 1 | 20 | 40177.83 | 50816.65 | 3291.46 |
| -1 | 1 | 20 | 8601.02 | 10004.14 | 2099.11 |
| 1 | 1 | 20 | 157487.1 | 169267.2 | 6089.58 |
| 3 | 1 | 20 | 33754.61 | 39878.46 | 4906.25 |
| 5 | 1 | 20 | 2139.71 | 4706.44 | 3303.3 |
| -6 | 2 | 20 | 108677.6 | 105988.5 | 6622.92 |
| -4 | 2 | 20 | 134900.4 | 145481.8 | 5209.59 |
| -2 | 2 | 20 | 24370.13 | 28982.92 | 2248.38 |
| 2 | 2 | 20 | 67668.61 | 56932.94 | 2622.77 |
| 4 | 2 | 20 | 4012.41 | 4611.21 | 1490.32 |
| -5 | 3 | 20 | 146013.7 | 165817.6 | 8927.19 |
| -3 | 3 | 20 | 68118.16 | 73404.09 | 3799.72 |
| -1 | 3 | 20 | 31422.49 | 30132.85 | 3090.63 |
| 1 | 3 | 20 | 166688.4 | 176424.5 | 6662.53 |
| 3 | 3 | 20 | 56194.31 | 72180.63 | 4094.16 |
| 5 | 3 | 20 | 27570.32 | 25923.02 | 3774.04 |
| -6 | 4 | 20 | 125750.4 | 95966.92 | 5242.05 |
| -4 | 4 | 20 | 32772.48 | 33702.36 | 1810 |
| -2 | 4 | 20 | 57915.89 | 58358.09 | 2875.09 |
| 2 | 4 | 20 | 2435244 | 2716593 | 69839.16 |
| 4 | 4 | 20 | 5258.63 | 4825.6 | 1349.88 |
| -7 | 5 | 20 | 32722.42 | 20822.01 | 8700.57 |
| -5 | 5 | 20 | 56828.97 | 73619.28 | 4674.85 |
| -3 | 5 | 20 | 24716.57 | 24051.4 | 2480.44 |
| -1 | 5 | 20 | 35124.39 | 38369.36 | 3449.73 |
| 1 | 5 | 20 | 38689.36 | 39737.12 | 3902.64 |
| 3 | 5 | 20 | 61654.47 | 62032.47 | 5029.95 |
| 5 | 5 | 20 | 60668.02 | 65499.11 | 14180.75 |
| -6 | 6 | 20 | 23554.1 | 12106.44 | 2337.97 |
| -4 | 6 | 20 | 6315.86 | 2636.03 | 1128.19 |
| -2 | 6 | 20 | 40831.7 | 48890.85 | 2844.35 |
| 2 | 6 | 20 | 151456.9 | 124410.6 | 4274.25 |
| 4 | 6 | 20 | 156517.7 | 151202.5 | 5165.09 |
| -5 | 7 | 20 | 10311.26 | 19155.7 | 3206.01 |
| -3 | 7 | 20 | 40345.02 | 38858.52 | 2805.25 |
| -1 | 7 | 20 | 46519.13 | 40170.16 | 3171.05 |
| 1 | 7 | 20 | 5941.45 | 9040.2 | 2174.33 |
| 3 | 7 | 20 | 11945.87 | 15330.68 | 2720.03 |
| 5 | 7 | 20 | 30138.11 | 22661.91 | 3949.2 |
| -6 | 8 | 20 | 481570.7 | 528804.3 | 18910.57 |
| -4 | 8 | 20 | 77958.3 | 113448.7 | 4247.17 |
| -2 | 8 | 20 | 655938.8 | 694780.6 | 17286.42 |
| 0 | 8 | 20 | 3540.66 | 9603 | 2153.67 |
| 2 | 8 | 20 | 241670 | 254220.7 | 7190 |
| 4 | 8 | 20 | 344397.5 | 316168.5 | 8067.77 |
| -5 | 9 | 20 | 7497.98 | 6275.02 | 3179.37 |
| -3 | 9 | 20 | 36058.93 | 34816.15 | 2860.79 |
| -1 | 9 | 20 | 87503.54 | 87166.39 | 4238.71 |
| 1 | 9 | 20 | 14577.73 | 15287.22 | 2567.13 |
| 3 | 9 | 20 | 77660.93 | 85951.5 | 4825.02 |
| 5 | 9 | 20 | 11775.21 | 4873.59 | 4704.45 |
| -6 | 10 | 20 | 1047.7 | 1589.53 | 1818.46 |
| -4 | 10 | 20 | 117030.5 | 108446.3 | 4024.73 |
| -2 | 10 | 20 | 785575.3 | 797758.9 | 23330.06 |
| 0 | 10 | 20 | 19567.99 | 16433.97 | 2772.03 |
| 2 | 10 | 20 | 221426.5 | 223166.2 | 6891.45 |
| 4 | 10 | 20 | 355881 | 349765.8 | 16692.2 |
| -5 | 11 | 20 | 18902.98 | 17580.46 | 3451.16 |
| -3 | 11 | 20 | 87193.36 | 89910.27 | 5424.61 |
| -1 | 11 | 20 | 13321.2 | 14949.06 | 3867.34 |
| 1 | 11 | 20 | 143679.2 | 148193.1 | 6919.71 |
| 3 | 11 | 20 | 10076.71 | 7943.95 | 2717.66 |
| -6 | 12 | 20 | 954813.3 | 938615.3 | 38748.93 |
| -4 | 12 | 20 | 817355.1 | 889686.2 | 25018.73 |
| -2 | 12 | 20 | 25374.26 | 23921.43 | 1719.83 |
| 0 | 12 | 20 | 1416821 | 1582531 | 50102.6 |
| 2 | 12 | 20 | 890569.9 | 968414.8 | 23412.95 |
| 4 | 12 | 20 | 218921 | 241151 | 8004.25 |
| -5 | 13 | 20 | 25426.46 | 33360.9 | 3551.1 |
| -3 | 13 | 20 | 37514.67 | 49455.56 | 5216.07 |
| -1 | 13 | 20 | 87901.75 | 91680.93 | 4163.22 |
| 1 | 13 | 20 | 22646.82 | 25203.17 | 3183.56 |
| 3 | 13 | 20 | 18035.53 | 23367.82 | 3363.04 |
| -6 | 14 | 20 | 144305.3 | 104107 | 14050.4 |
| -4 | 14 | 20 | 211022.4 | 219435.4 | 19027.63 |
| -2 | 14 | 20 | 331599.3 | 338246.9 | 9127.72 |
| 0 | 14 | 20 | 29168.27 | 32314.4 | 3251.65 |
| 2 | 14 | 20 | 4011.75 | 1655.46 | 1259.31 |
| 4 | 14 | 20 | 25276.71 | 20253.24 | 2202.8 |
| -5 | 15 | 20 | 37368.64 | 41999.89 | 6005.12 |
| -3 | 15 | 20 | 64881.13 | 79820.26 | 5978.83 |
| -1 | 15 | 20 | 129644.5 | 143860.3 | 5698.07 |
| 1 | 15 | 20 | 33569.27 | 36886.13 | 3670.9 |
| 3 | 15 | 20 | 9522.4 | 10519.63 | 3676.18 |
| -6 | 16 | 20 | 362824.9 | 365198.3 | 13344.36 |
| -4 | 16 | 20 | 204561.9 | 211013.5 | 8200.13 |
| -2 | 16 | 20 | 138585.6 | 124309 | 6255.46 |
| 0 | 16 | 20 | 138094.3 | 147982.4 | 10604.53 |
| 2 | 16 | 20 | 188707.7 | 226941.1 | 7169.16 |
| 4 | 16 | 20 | 1915.64 | 7757.56 | 2063.01 |
| -5 | 17 | 20 | 20755.14 | 23579.24 | 5667.24 |
| -3 | 17 | 20 | 39416.21 | 35576.85 | 3290.52 |
| -1 | 17 | 20 | 45341.23 | 53414.55 | 4400.81 |
| 1 | 17 | 20 | 9479.58 | 5365.62 | 2744.96 |
| 3 | 17 | 20 | 19671.42 | 16372.81 | 3557.06 |
| -6 | 18 | 20 | 111611.3 | 81627.18 | 12556.04 |
| -4 | 18 | 20 | 47364.79 | 33675.34 | 2477.79 |
| -2 | 18 | 20 | 31484.11 | 41756.43 | 2997.11 |
| 0 | 18 | 20 | 262195.7 | 278278.3 | 15709.92 |
| 2 | 18 | 20 | 84420.97 | 86975.85 | 10611.13 |
| 4 | 18 | 20 | 111680.5 | 96083.3 | 5049.37 |
| -5 | 19 | 20 | 19815.88 | 13459.61 | 3809.2 |
| -3 | 19 | 20 | 9919.95 | 13451.08 | 3242.46 |
| -1 | 19 | 20 | 83299.95 | 103900.8 | 5654.97 |
| 1 | 19 | 20 | 77352.45 | 103186.2 | 5397.75 |
| 3 | 19 | 20 | 4430.93 | 6494.34 | 4129.51 |
| -4 | 20 | 20 | 141854.5 | 153297 | 6559.62 |
| -2 | 20 | 20 | 153298.7 | 159084.9 | 6309.52 |
| 0 | 20 | 20 | 71072.42 | 84211.14 | 4762.07 |
| 2 | 20 | 20 | 747878.3 | 743396.1 | 25207.8 |
| 4 | 20 | 20 | 11944.03 | 13497.29 | 2142.8 |
| -5 | 21 | 20 | 10472.43 | 11723.04 | 3537.66 |
| -3 | 21 | 20 | 50294.5 | 61005.97 | 4945.51 |
| -1 | 21 | 20 | 40263.92 | 39808.47 | 3377.1 |
| 1 | 21 | 20 | 74640.76 | 78338.34 | 5181 |
| 3 | 21 | 20 | 639.44 | 1918.95 | 3231.78 |
| -4 | 22 | 20 | 226930.7 | 238943.4 | 8834.73 |
| -2 | 22 | 20 | 49765.35 | 48887.95 | 3672.52 |
| 0 | 22 | 20 | 305901.6 | 334910.7 | 17184.46 |
| 2 | 22 | 20 | 218138.7 | 242165.3 | 10301.99 |
| -5 | 23 | 20 | 30511.85 | 41715.13 | 5550.09 |
| -3 | 23 | 20 | 13059.8 | 5719.05 | 2308.8 |
| -1 | 23 | 20 | 32060.89 | 30091.79 | 4674.66 |
| 1 | 23 | 20 | 164024.4 | 183426.4 | 12914.75 |
| 3 | 23 | 20 | 23206.58 | 21713.34 | 3890.7 |
| -4 | 24 | 20 | 209989.2 | 221593.1 | 8083.17 |
| -2 | 24 | 20 | 195122.2 | 214017.6 | 7663.93 |
| 0 | 24 | 20 | 34650.87 | 50615.27 | 4500.25 |
| 2 | 24 | 20 | 172194.1 | 173452.6 | 6336.64 |
| -5 | 25 | 20 | 8155.46 | 6345.17 | 3042.32 |
| -3 | 25 | 20 | 4410.04 | 8205.02 | 3529.36 |
| -1 | 25 | 20 | 21381.64 | 21557.37 | 4518.75 |
| 1 | 25 | 20 | 63237.09 | 84493.7 | 5114.62 |
| 3 | 25 | 20 | 55668.34 | 36781.84 | 3972.32 |
| -4 | 26 | 20 | 92241.44 | 86711.9 | 3448.95 |
| -2 | 26 | 20 | 156768.8 | 159340.9 | 6743.68 |
| 0 | 26 | 20 | 813079.4 | 941376.5 | 30154.5 |
| 2 | 26 | 20 | 27268.78 | 23704.7 | 2402.29 |
| -3 | 27 | 20 | 2051.2 | 8016.48 | 4716.68 |
| -1 | 27 | 20 | 8758.54 | 11560.71 | 3724.25 |
| 1 | 27 | 20 | 81005.31 | 74474.34 | 5462.53 |
| -4 | 28 | 20 | 13220.93 | 12643.49 | 2536.84 |
| -2 | 28 | 20 | 2230.55 | 2957.41 | 1815.96 |
| 0 | 28 | 20 | 262888.7 | 315847.3 | 15345.25 |
| 2 | 28 | 20 | 16846.77 | 13266.2 | 1731.97 |
| -3 | 29 | 20 | 18224.5 | 18827.77 | 3352.04 |
| -1 | 29 | 20 | 56719.98 | 65297 | 5404 |
| 1 | 29 | 20 | 16200.8 | 15702.97 | 3890.65 |
| -2 | 30 | 20 | 92739.72 | 72857.2 | 2678.37 |
| 0 | 30 | 20 | 80162.5 | 70495.98 | 4349.22 |
| 2 | 30 | 20 | 2500.42 | 4644.62 | 2658.72 |
| -3 | 31 | 20 | 14869.08 | 12943.5 | 5201.72 |
| -1 | 31 | 20 | 33854.39 | 39059.36 | 3694.62 |
| 1 | 31 | 20 | 857.7 | -60.2 | 2745.01 |
| -2 | 32 | 20 | 45396.09 | 44582.46 | 3446.92 |
| 0 | 32 | 20 | 63610.13 | 27313.8 | 29296.55 |
| -1 | 33 | 20 | 4127.03 | 3409.65 | 3830.8 |
| -5 | 1 | 21 | 60910.69 | 68263.66 | 6000.85 |
| -3 | 1 | 21 | 3744.9 | 14709.55 | 2723.63 |
| -1 | 1 | 21 | 156805.6 | 170546.4 | 6409.85 |
| 1 | 1 | 21 | 48783.67 | 65116.64 | 7671.47 |
| 3 | 1 | 21 | 12589.73 | 16674.66 | 2757.93 |
| -6 | 2 | 21 | 143029.5 | 116000.4 | 11816 |
| -4 | 2 | 21 | 640447.6 | 692315.6 | 19457.04 |
| -2 | 2 | 21 | 339052.1 | 366623.5 | 10695.51 |
| 0 | 2 | 21 | 598373 | 641604.6 | 22099.57 |
| 2 | 2 | 21 | 120836.5 | 125441.8 | 4608.32 |
| 4 | 2 | 21 | 20717.43 | 17178.6 | 1651.21 |
| -5 | 3 | 21 | 13190.6 | 9140.27 | 2919.88 |
| -3 | 3 | 21 | 249347.9 | 312935 | 11457.53 |
| -1 | 3 | 21 | 166546.7 | 170838.2 | 6274.27 |
| 1 | 3 | 21 | 39564.67 | 38591.22 | 3687.17 |
| 3 | 3 | 21 | 23701.52 | 33440.04 | 3105.93 |
| -6 | 4 | 21 | 29549.19 | 27051.95 | 3250.44 |
| -4 | 4 | 21 | 68232.57 | 64928.62 | 2885.78 |
| -2 | 4 | 21 | 48187.35 | 58456.56 | 2550.81 |
| 0 | 4 | 21 | 39725.86 | 42668.62 | 5093.5 |
| 2 | 4 | 21 | 240906.6 | 243813.8 | 7924.58 |
| 4 | 4 | 21 | 14844.77 | 14186.94 | 1501.54 |
| -5 | 5 | 21 | 15784.61 | 31136.31 | 2970.87 |
| -3 | 5 | 21 | 33336.15 | 48562.31 | 3967.13 |
| -1 | 5 | 21 | 38524.93 | 48981.61 | 3492.69 |
| 1 | 5 | 21 | 45975.38 | 59937.68 | 6222.19 |
| 3 | 5 | 21 | 61395.02 | 63146.21 | 3949.4 |
| -6 | 6 | 21 | 778599.6 | 819559.1 | 32347.38 |
| -4 | 6 | 21 | 204334.7 | 205709.6 | 6068.59 |
| -2 | 6 | 21 | 4179.32 | 6782.77 | 966.33 |
| 0 | 6 | 21 | 199696.4 | 208958.1 | 8052.26 |
| 2 | 6 | 21 | 980497 | 993337.9 | 34791.46 |
| 4 | 6 | 21 | 299444.2 | 252769 | 6844.38 |
| -5 | 7 | 21 | 9447.25 | 13831.55 | 3166.88 |
| -3 | 7 | 21 | 146567.6 | 163617.1 | 7542.39 |
| -1 | 7 | 21 | 5939.11 | 11029.21 | 2425 |
| 1 | 7 | 21 | 717.76 | 6361.83 | 2497.78 |
| 3 | 7 | 21 | 10951.5 | 7926.8 | 2828.47 |
| -6 | 8 | 21 | 54630.46 | 63757.27 | 7109.1 |
| -4 | 8 | 21 | 5236.71 | 2716.05 | 1416.04 |
| -2 | 8 | 21 | 326127.1 | 312662.9 | 8568.76 |
| 0 | 8 | 21 | 317137.3 | 301675.4 | 17081.4 |
| 2 | 8 | 21 | 175975.9 | 151344.2 | 5797.34 |
| 4 | 8 | 21 | 20218.8 | 20280.33 | 2022.37 |
| -5 | 9 | 21 | 25616.59 | 21404.79 | 3909.13 |
| -3 | 9 | 21 | 144517.8 | 154728 | 6008.56 |
| -1 | 9 | 21 | 14664.07 | 20491.82 | 2484.88 |
| 1 | 9 | 21 | 66224.17 | 73821.81 | 3903.44 |
| 3 | 9 | 21 | 62486.41 | 65264.77 | 5303.32 |
| -6 | 10 | 21 | 26211.77 | 27480.27 | 5632.58 |
| -4 | 10 | 21 | 30799.46 | 41682.24 | 2800.41 |
| -2 | 10 | 21 | 99944.56 | 91376.23 | 4048.9 |
| 0 | 10 | 21 | 1839734 | 1822885 | 81802.57 |
| 2 | 10 | 21 | 1099852 | 1210489 | 27814.13 |
| 4 | 10 | 21 | 544119.9 | 500467.9 | 13947.69 |
| -5 | 11 | 21 | 9676.41 | 14636.41 | 4764.94 |
| -3 | 11 | 21 | 279.34 | 6328.85 | 2705.24 |
| -1 | 11 | 21 | 143976.3 | 144741.3 | 5873.75 |
| 1 | 11 | 21 | 14805.38 | 13335.85 | 2970.79 |
| 3 | 11 | 21 | 5433.15 | 10536.95 | 2933.6 |
| -6 | 12 | 21 | 191551.2 | 145918 | 8471.05 |
| -4 | 12 | 21 | 15804.17 | 15625.2 | 2670.29 |
| -2 | 12 | 21 | 92676.31 | 87030.2 | 3762.36 |
| 0 | 12 | 21 | 134752.8 | 107422 | 8693.97 |
| 2 | 12 | 21 | 102616.1 | 89451.6 | 3554.93 |
| 4 | 12 | 21 | 4289.34 | 5697.4 | 1723.42 |
| -5 | 13 | 21 | 24737.21 | 21335.3 | 4224.34 |
| -3 | 13 | 21 | 93049.91 | 100802.2 | 5020.42 |
| -1 | 13 | 21 | 22751.66 | 27015.04 | 3893.49 |
| 1 | 13 | 21 | 10835.1 | 7314.62 | 2586.36 |
| 3 | 13 | 21 | 14496.19 | 14564.95 | 3966.52 |
| -6 | 14 | 21 | 132123.2 | 126450 | 4690.26 |
| -4 | 14 | 21 | 311474.1 | 346123.8 | 12038.12 |
| -2 | 14 | 21 | 609.02 | 15736.62 | 1524.2 |
| 0 | 14 | 21 | 226600.4 | 233780.5 | 13960.56 |
| 2 | 14 | 21 | 104436.8 | 107755.2 | 4567.52 |
| 4 | 14 | 21 | 486818.8 | 398681.3 | 29509.28 |
| -5 | 15 | 21 | 73141.72 | 67589.18 | 6504.36 |
| -3 | 15 | 21 | 138845.3 | 169218.2 | 7643.79 |
| -1 | 15 | 21 | 33397.77 | 36138.86 | 3443.13 |
| 1 | 15 | 21 | 17832.03 | 19114.53 | 3496.89 |
| 3 | 15 | 21 | 44258.81 | 37300.7 | 4528.35 |
| -6 | 16 | 21 | 21104.14 | 21280.05 | 6627.7 |
| -4 | 16 | 21 | 73627.84 | 74685.71 | 3735.14 |
| -2 | 16 | 21 | 2204.39 | 3991.25 | 1682.64 |
| 0 | 16 | 21 | 129089.1 | 165753.5 | 9943.89 |
| 2 | 16 | 21 | 90860.16 | 87031.42 | 4613.01 |
| 4 | 16 | 21 | 111534.2 | 77839.64 | 3888.99 |
| -5 | 17 | 21 | 67977.59 | 79874.81 | 7559.88 |
| -3 | 17 | 21 | 13738.42 | 10811.04 | 2687.48 |
| -1 | 17 | 21 | 9500.56 | 9040.55 | 2781.96 |
| 1 | 17 | 21 | 49802.91 | 53819.6 | 6331.56 |
| 3 | 17 | 21 | 121.87 | 150.36 | 3334.38 |
| -4 | 18 | 21 | 757365.8 | 809249.4 | 36615.09 |
| -2 | 18 | 21 | 71145.59 | 88876.98 | 4053.26 |
| 0 | 18 | 21 | 1501.79 | 2314.87 | 2975.5 |
| 2 | 18 | 21 | 546367.8 | 562413 | 15582.6 |
| -5 | 19 | 21 | 66332.27 | 68892.16 | 5975.39 |
| -3 | 19 | 21 | 20902.69 | 16884.01 | 3184.06 |
| -1 | 19 | 21 | 77620.24 | 93076.82 | 5019.16 |
| 1 | 19 | 21 | 37376.8 | 39876.2 | 4103.81 |
| 3 | 19 | 21 | 6101.41 | 9315.5 | 4282.95 |
| -4 | 20 | 21 | 48826.58 | 50668.81 | 3333.93 |
| -2 | 20 | 21 | 24894.9 | 28660.01 | 2720 |
| 0 | 20 | 21 | 33529.26 | 49885.93 | 5234.88 |
| 2 | 20 | 21 | 454154.9 | 423366.1 | 12219.79 |
| -5 | 21 | 21 | 17830.16 | 15164.28 | 4553.34 |
| -3 | 21 | 21 | 19019.5 | 25800.61 | 3753.5 |
| -1 | 21 | 21 | 74794.49 | 90555.5 | 7252.46 |
| 1 | 21 | 21 | 3086.47 | 1047.19 | 3204.68 |
| 3 | 21 | 21 | 12073.33 | 15210.02 | 3624.41 |
| -4 | 22 | 21 | 4060.27 | 5701 | 1817.79 |
| -2 | 22 | 21 | 17632.3 | 24101.39 | 2354.99 |
| 0 | 22 | 21 | 562246.5 | 559542.7 | 26161.18 |
| 2 | 22 | 21 | 163095.3 | 178039 | 6080.99 |
| -5 | 23 | 21 | 13301.12 | 12677.61 | 3187.45 |
| -3 | 23 | 21 | 21451.86 | 20822.59 | 4237.65 |
| -1 | 23 | 21 | 163309.4 | 180445.3 | 10732.57 |
| 1 | 23 | 21 | 19820.62 | 18872.41 | 4337.14 |
| 3 | 23 | 21 | 3139.22 | 6430.53 | 3786.29 |
| -4 | 24 | 21 | 5843.08 | 10331.62 | 1964.18 |
| -2 | 24 | 21 | 1057.68 | 4430.19 | 1394.86 |
| 0 | 24 | 21 | 45565.16 | 56078.69 | 3830.23 |
| 2 | 24 | 21 | 349777 | 294135.6 | 9450.74 |
| -3 | 25 | 21 | 14619.31 | 17073.84 | 3422.86 |
| -1 | 25 | 21 | 63201.2 | 78148.52 | 5324.27 |
| 1 | 25 | 21 | 5411.38 | 5587.1 | 4155.89 |
| -4 | 26 | 21 | 390184.1 | 359383.8 | 16428.69 |
| -2 | 26 | 21 | 232296 | 206051.3 | 8522.2 |
| 0 | 26 | 21 | 73371.58 | 86450.8 | 6270.75 |
| 2 | 26 | 21 | 3621.47 | 4423.22 | 1636.18 |
| -3 | 27 | 21 | 8316.25 | 8068.78 | 4077.78 |
| -1 | 27 | 21 | 80630.95 | 72529.01 | 6595.06 |
| 1 | 27 | 21 | 6309.98 | 6877.27 | 3622.74 |
| -2 | 28 | 21 | 1006.9 | -293.29 | 1910.1 |
| 0 | 28 | 21 | 230193.8 | 242914.2 | 9355.13 |
| 2 | 28 | 21 | 358693.4 | 287862.8 | 12742.34 |
| -3 | 29 | 21 | 5578.96 | 5957.57 | 3219.77 |
| -1 | 29 | 21 | 16292.09 | 13818.62 | 3579.27 |
| 1 | 29 | 21 | 34463.73 | 22892.82 | 3830.87 |
| -2 | 30 | 21 | 345206.9 | 336315.2 | 11536.88 |
| 0 | 30 | 21 | 8743.07 | 10337.63 | 3807.9 |
| -1 | 31 | 21 | 856.75 | 424.34 | 4221.54 |
| -2 | 32 | 21 | 10768.81 | 2836.24 | 2598.77 |
| 0 | 32 | 21 | 9039.42 | 2720.65 | 11970.72 |
| -6 | 0 | 22 | 1595078 | 1403106 | 65334.24 |
| -4 | 0 | 22 | 315301 | 308590.9 | 18423.81 |
| -2 | 0 | 22 | 111272.4 | 108320.5 | 8720.39 |
| 2 | 0 | 22 | 690436.6 | 727534 | 25090.81 |
| 4 | 0 | 22 | 2322856 | 1985681 | 78639.45 |
| -5 | 1 | 22 | 21369.43 | 33167.13 | 4853.93 |
| -3 | 1 | 22 | 348750.1 | 458219.7 | 13574.3 |
| -1 | 1 | 22 | 49046.13 | 60517.32 | 4108.54 |
| 1 | 1 | 22 | 8739.74 | 7712.23 | 2262.19 |
| 3 | 1 | 22 | 3959.28 | 3476.09 | 2802.54 |
| -6 | 2 | 22 | 9887.14 | 9922.09 | 2146.51 |
| -4 | 2 | 22 | 39794.63 | 42677.39 | 3293.58 |
| -2 | 2 | 22 | 67678.18 | 60195.26 | 3273.75 |
| 2 | 2 | 22 | 241915.8 | 258758.9 | 8714.4 |
| 4 | 2 | 22 | 6478.52 | 12067.29 | 1871.08 |
| -5 | 3 | 22 | 20398.4 | 43092.54 | 4103.75 |
| -3 | 3 | 22 | 193200.3 | 213821.5 | 7464.04 |
| -1 | 3 | 22 | 39676.6 | 46473.29 | 3499.21 |
| 1 | 3 | 22 | 28443.65 | 38097.06 | 4078.51 |
| 3 | 3 | 22 | 32260.91 | 40940.19 | 3949.57 |
| -6 | 4 | 22 | 50770.6 | 42904.92 | 6735.84 |
| -4 | 4 | 22 | 103201.8 | 85711.59 | 4515.05 |
| -2 | 4 | 22 | 2435377 | 2711989 | 69479.57 |
| 2 | 4 | 22 | 11123.94 | 15914.37 | 1721.49 |
| 4 | 4 | 22 | 140077.5 | 119489.8 | 4149.39 |
| -5 | 5 | 22 | 15785.36 | 16576.32 | 3535.2 |
| -3 | 5 | 22 | 40378.83 | 45875.41 | 3342.67 |
| -1 | 5 | 22 | 45805.04 | 57996.17 | 3757.28 |
| 1 | 5 | 22 | 82513.52 | 95466.88 | 5058.68 |
| 3 | 5 | 22 | 8880.65 | 8084.83 | 3186.03 |
| -6 | 6 | 22 | 34610.33 | 31911.15 | 2814.85 |
| -4 | 6 | 22 | 11201.24 | 11625.2 | 1639.8 |
| -2 | 6 | 22 | 151555 | 122172.3 | 4883.65 |
| 0 | 6 | 22 | 276863.6 | 272137 | 15540.8 |
| 2 | 6 | 22 | 230873 | 197653.6 | 5946.81 |
| 4 | 6 | 22 | 2304.21 | 2252.37 | 1644.32 |
| -5 | 7 | 22 | 7957.71 | 7294.52 | 3448.9 |
| -3 | 7 | 22 | 2066.71 | 2978.22 | 2191.81 |
| -1 | 7 | 22 | 719.34 | 6516.15 | 2921.55 |
| 1 | 7 | 22 | 37269.53 | 39441.52 | 3582.06 |
| 3 | 7 | 22 | 73698.44 | 72241.69 | 4250.28 |
| -6 | 8 | 22 | 372103.9 | 352382 | 10882.15 |
| -4 | 8 | 22 | 3434.59 | 6377.59 | 1444.49 |
| -2 | 8 | 22 | 241490.5 | 255171.3 | 8362.83 |
| 0 | 8 | 22 | 683686.3 | 712538 | 35684.9 |
| 2 | 8 | 22 | 14243.79 | 21293.72 | 1947.64 |
| 4 | 8 | 22 | 124194.5 | 98777.97 | 3902.55 |
| -5 | 9 | 22 | 9308.53 | 6995.35 | 3956.44 |
| -3 | 9 | 22 | 38880.7 | 51141.49 | 3471.93 |
| -1 | 9 | 22 | 66594.12 | 84509.1 | 4469.23 |
| 1 | 9 | 22 | 33236.53 | 30577.44 | 3683.63 |
| 3 | 9 | 22 | 2827.01 | 3191.96 | 2610.38 |
| -6 | 10 | 22 | 213300 | 180951.7 | 21585.4 |
| -4 | 10 | 22 | 4788.73 | 8095.07 | 1422.63 |
| -2 | 10 | 22 | 221462.9 | 232171.9 | 6860.3 |
| 0 | 10 | 22 | 765973.3 | 805578.5 | 28593.6 |
| 2 | 10 | 22 | 9349.7 | 10394.37 | 1594.42 |
| 4 | 10 | 22 | 5282.48 | 4335.16 | 1616.6 |
| -5 | 11 | 22 | 21466.71 | 28359.15 | 4238.83 |
| -3 | 11 | 22 | 128486.2 | 134727.7 | 10303.3 |
| -1 | 11 | 22 | 14748.06 | 16692.99 | 2950.31 |
| 1 | 11 | 22 | 416.03 | 6119.5 | 2797.15 |
| 3 | 11 | 22 | 74645.1 | 69258.14 | 5973.72 |
| -6 | 12 | 22 | 3754.5 | 6059.34 | 2016.84 |
| -4 | 12 | 22 | 701359.8 | 805789.8 | 23628.48 |
| -2 | 12 | 22 | 890256.4 | 939071.6 | 22751.08 |
| 0 | 12 | 22 | 333238.2 | 358550.8 | 19010.46 |
| 2 | 12 | 22 | 121354.3 | 128088.6 | 4515.99 |
| 4 | 12 | 22 | 63769.74 | 56539.86 | 5766.03 |
| -5 | 13 | 22 | 35705.54 | 33072.74 | 4615.65 |
| -3 | 13 | 22 | 35824.62 | 35038.95 | 3760.82 |
| -1 | 13 | 22 | 10837.66 | 11130.19 | 2857.67 |
| 1 | 13 | 22 | 60859.16 | 61113.48 | 4011.22 |
| 3 | 13 | 22 | 6307.65 | 1432.62 | 3556.83 |
| -4 | 14 | 22 | 20429.8 | 19570.92 | 2037.8 |
| -2 | 14 | 22 | 3993.75 | 1691.36 | 1305.45 |
| 0 | 14 | 22 | 14400.13 | 20517.11 | 3797.34 |
| 2 | 14 | 22 | 3659.41 | 1861.34 | 1593.49 |
| -5 | 15 | 22 | 42243.73 | 28912.02 | 4728.96 |
| -3 | 15 | 22 | 4334.45 | 3411.34 | 2603.45 |
| -1 | 15 | 22 | 17940.09 | 18794.26 | 2542.25 |
| 1 | 15 | 22 | 82703.63 | 79079.95 | 5104.42 |
| 3 | 15 | 22 | 8131.25 | 7635.6 | 3907.2 |
| -4 | 16 | 22 | 183620.3 | 202312.5 | 14931.69 |
| -2 | 16 | 22 | 188884.6 | 231502.3 | 9586.05 |
| 0 | 16 | 22 | 14110.98 | 27688.57 | 4254.49 |
| 2 | 16 | 22 | 49369.87 | 43964.32 | 2543.42 |
| -5 | 17 | 22 | 47140.59 | 40805.7 | 9040.14 |
| -3 | 17 | 22 | 16880.6 | 17924.74 | 3461.91 |
| -1 | 17 | 22 | 49597.84 | 49169.23 | 5204.56 |
| 1 | 17 | 22 | 12789.16 | 16136.61 | 4031.49 |
| 3 | 17 | 22 | 1755.59 | 4489.54 | 3512.94 |
| -4 | 18 | 22 | 147019.7 | 131652.6 | 6619.08 |
| -2 | 18 | 22 | 84421.78 | 87762.02 | 4567.26 |
| 0 | 18 | 22 | 175031.3 | 204908.1 | 10586.03 |
| 2 | 18 | 22 | 234580 | 202038.3 | 8167.29 |
| -5 | 19 | 22 | 70278.32 | 71095.99 | 13474.33 |
| -3 | 19 | 22 | 89677.02 | 101350.7 | 5351.69 |
| -1 | 19 | 22 | 37595.64 | 43935.8 | 5357.75 |
| 1 | 19 | 22 | 7426.8 | 7051.53 | 4038.25 |
| 3 | 19 | 22 | 8566.11 | 12561.35 | 4306.46 |
| -4 | 20 | 22 | 42934 | 41172.32 | 2693.98 |
| -2 | 20 | 22 | 748006.1 | 738275.9 | 20505.76 |
| 0 | 20 | 22 | 51670.18 | 64702.66 | 6400.24 |
| 2 | 20 | 22 | 53746.87 | 83947.6 | 3956.38 |
| -5 | 21 | 22 | 30122.39 | 20192.07 | 5039.11 |
| -3 | 21 | 22 | 15559.48 | 21090.47 | 3923.98 |
| -1 | 21 | 22 | 3074.29 | 3493.19 | 3149.83 |
| 1 | 21 | 22 | 23084.79 | 28877.04 | 4342.92 |
| 3 | 21 | 22 | 4290.58 | 4974.61 | 4133.26 |
| -4 | 22 | 22 | 205379.7 | 199275.1 | 7156.48 |
| -2 | 22 | 22 | 218178.3 | 241552.9 | 7645.38 |
| 0 | 22 | 22 | 456757.9 | 409973.4 | 14465.65 |
| 2 | 22 | 22 | 27834.08 | 24745.93 | 3018 |
| -3 | 23 | 22 | 48434.31 | 50020.77 | 4145.44 |
| -1 | 23 | 22 | 19814.46 | 26078.72 | 4802.82 |
| 1 | 23 | 22 | 2062.61 | 359.2 | 4976.43 |
| -4 | 24 | 22 | 14678.66 | 10027.5 | 2186.51 |
| -2 | 24 | 22 | 172136.7 | 159223.9 | 7421.07 |
| 0 | 24 | 22 | 270206.6 | 267922.2 | 14446.78 |
| 2 | 24 | 22 | 7302.72 | 12960.5 | 2154.52 |
| -3 | 25 | 22 | 23118.7 | 24472.48 | 4789.59 |
| -1 | 25 | 22 | 5424.69 | 5572.78 | 4859.19 |
| 1 | 25 | 22 | 10208.6 | 14321.56 | 3251.18 |
| -2 | 26 | 22 | 27269.84 | 20284.1 | 2153.01 |
| 0 | 26 | 22 | 21481.52 | 21837.62 | 2743.88 |
| -3 | 27 | 22 | 4669.76 | 1267.97 | 3986 |
| -1 | 27 | 22 | 6277.49 | 11808.17 | 3139.68 |
| 1 | 27 | 22 | 9753.04 | 10621.2 | 3602.99 |
| -2 | 28 | 22 | 16837.47 | 14334.52 | 2679.65 |
| 0 | 28 | 22 | 371931.2 | 183007.8 | 172218.5 |
| -1 | 29 | 22 | 34348.04 | 12120.79 | 4871.53 |
| -2 | 30 | 22 | 2505.29 | 2738.73 | 1696.29 |
| -5 | 1 | 23 | 15057.09 | 5069.01 | 2808.27 |
| -3 | 1 | 23 | 33879.23 | 35756.14 | 3526.09 |
| -1 | 1 | 23 | 8722.31 | 7671.99 | 2321.76 |
| 1 | 1 | 23 | 7320.4 | 3668.98 | 3455.28 |
| 3 | 1 | 23 | 19912.92 | 20762.59 | 4583.61 |
| -6 | 2 | 23 | 111433.6 | 92036.29 | 3778.53 |
| -4 | 2 | 23 | 401205.7 | 424959.2 | 12327.7 |
| -2 | 2 | 23 | 120854.6 | 131243.5 | 5551.92 |
| 0 | 2 | 23 | 5357.39 | 14242.33 | 2685.57 |
| 2 | 2 | 23 | 52974.06 | 60666.56 | 2783.48 |
| 4 | 2 | 23 | 12005.71 | 11674.17 | 2299.01 |
| -5 | 3 | 23 | 61215.72 | 50724.22 | 4306.96 |
| -3 | 3 | 23 | 56042.98 | 73347.72 | 4616.43 |
| -1 | 3 | 23 | 28282.8 | 40878.98 | 4633.51 |
| 1 | 3 | 23 | 25429.12 | 28776.99 | 3374.96 |
| 3 | 3 | 23 | 52826.77 | 38673.91 | 3930.42 |
| -6 | 4 | 23 | 14516.27 | 12372.43 | 2602.41 |
| -4 | 4 | 23 | 20319.91 | 24479.06 | 1787.54 |
| -2 | 4 | 23 | 240793.7 | 239047.1 | 7083.31 |
| 0 | 4 | 23 | 14172.02 | 21726.99 | 3287.32 |
| 2 | 4 | 23 | 5360.12 | 3474.37 | 1483.61 |
| 4 | 4 | 23 | 115188.8 | 79202.71 | 11390.68 |
| -5 | 5 | 23 | 20287.37 | 24373.6 | 3561.73 |
| -3 | 5 | 23 | 61278.93 | 59062.21 | 4196.74 |
| -1 | 5 | 23 | 83022.28 | 95287.06 | 4295.92 |
| 1 | 5 | 23 | 1700.47 | 2496.78 | 3538.95 |
| 3 | 5 | 23 | 22080.67 | 18845 | 3535.25 |
| -6 | 6 | 23 | 32233.29 | 25790.01 | 6892.21 |
| -4 | 6 | 23 | 114821.1 | 116988.3 | 5795.65 |
| -2 | 6 | 23 | 980237.8 | 1008046 | 24754.36 |
| 0 | 6 | 23 | 662007.8 | 628235.6 | 32511.21 |
| 2 | 6 | 23 | 4216.25 | 3476.49 | 1424 |
| -5 | 7 | 23 | 2468.92 | 4803.6 | 3340.07 |
| -3 | 7 | 23 | 12008.81 | 17371.36 | 2750.41 |
| -1 | 7 | 23 | 37074.11 | 35530.45 | 3748.56 |
| 1 | 7 | 23 | 107763 | 113145.5 | 4726.45 |
| 3 | 7 | 23 | 121920.2 | 109923.6 | 7190.11 |
| -6 | 8 | 23 | 71879.66 | 58050.91 | 4881.29 |
| -4 | 8 | 23 | 158387.6 | 145109.1 | 5483.16 |
| -2 | 8 | 23 | 175842 | 149347.2 | 4949.78 |
| 0 | 8 | 23 | 19747.27 | 34096.73 | 4450.04 |
| 2 | 8 | 23 | 151904.5 | 133818.8 | 5471.94 |
| -5 | 9 | 23 | 17.47 | 2852.69 | 3360.28 |
| -3 | 9 | 23 | 77187.63 | 82071.05 | 4969.23 |
| -1 | 9 | 23 | 33164.63 | 30926.17 | 3129.72 |
| 1 | 9 | 23 | 506.3 | 7481.25 | 3036.54 |
| 3 | 9 | 23 | 60417.18 | 58723.8 | 4240.46 |
| -4 | 10 | 23 | 710607.3 | 713673.9 | 20610.27 |
| -2 | 10 | 23 | 1100044 | 1204462 | 31816.43 |
| 0 | 10 | 23 | 843129.8 | 981205.4 | 48144.5 |
| 2 | 10 | 23 | 15693.42 | 21042.44 | 1985.59 |
| -5 | 11 | 23 | 43092.7 | 25229.04 | 5323.5 |
| -3 | 11 | 23 | 10096.46 | 6937.76 | 2630.42 |
| -1 | 11 | 23 | 415.85 | 4083.19 | 2703.91 |
| 1 | 11 | 23 | 67707.31 | 59584.98 | 3825.61 |
| 3 | 11 | 23 | 51177.02 | 39936.37 | 4960.02 |
| -4 | 12 | 23 | 34684.99 | 27455.58 | 3158.15 |
| -2 | 12 | 23 | 102678.2 | 89241.87 | 3602.41 |
| 0 | 12 | 23 | 3503.82 | 6431.95 | 2793.17 |
| 2 | 12 | 23 | 568.81 | 1090.73 | 1179.37 |
| -5 | 13 | 23 | 275.53 | 3287.85 | 3936.64 |
| -3 | 13 | 23 | 18066.11 | 17809.29 | 3284.71 |
| -1 | 13 | 23 | 61043.43 | 62928.1 | 4894.1 |
| 1 | 13 | 23 | 17846.04 | 22433.76 | 3456.73 |
| 3 | 13 | 23 | 26417.44 | 25484.87 | 4290.38 |
| -4 | 14 | 23 | 78750.06 | 87722.77 | 4495.4 |
| -2 | 14 | 23 | 104464.6 | 114055.6 | 4486.43 |
| 0 | 14 | 23 | 1017571 | 1032952 | 43842.44 |
| 2 | 14 | 23 | 310690.9 | 294287.3 | 14449.42 |
| -5 | 15 | 23 | 40548.87 | 37002.87 | 5037.43 |
| -3 | 15 | 23 | 9474.59 | 8914.68 | 2953.79 |
| -1 | 15 | 23 | 82750.51 | 72437.29 | 6060.25 |
| 1 | 15 | 23 | 6431.54 | 5888.77 | 3838.93 |
| 3 | 15 | 23 | 9089.14 | 7342.11 | 4210.22 |
| -4 | 16 | 23 | 95841.41 | 114288.9 | 5167.84 |
| -2 | 16 | 23 | 90940.09 | 86125.43 | 4021.39 |
| 0 | 16 | 23 | 164206.9 | 189346 | 7831.18 |
| 2 | 16 | 23 | 68750.84 | 71432.95 | 5023.47 |
| -5 | 17 | 23 | 3769.05 | 3401.22 | 3869.76 |
| -3 | 17 | 23 | 19627.09 | 15516.36 | 3406.54 |
| -1 | 17 | 23 | 12859.73 | 13892.08 | 3313.24 |
| 1 | 17 | 23 | 12150.53 | 10471.03 | 4179.05 |
| 3 | 17 | 23 | 7055.63 | 9523.5 | 4414.51 |
| -4 | 18 | 23 | 1574.27 | 3499.4 | 1635.32 |
| -2 | 18 | 23 | 546132.9 | 572307.3 | 24538.27 |
| 0 | 18 | 23 | 772458.3 | 744708.5 | 23698.02 |
| 2 | 18 | 23 | 358233.2 | 303123.8 | 13091.7 |
| -3 | 19 | 23 | 4452.06 | 5261.42 | 3271.46 |
| -1 | 19 | 23 | 7446.85 | 8698.05 | 3040.69 |
| 1 | 19 | 23 | 41310.31 | 46150.77 | 5033.6 |
| -4 | 20 | 23 | 30357.95 | 18616.76 | 2582.03 |
| -2 | 20 | 23 | 454014.8 | 421101.7 | 15841.46 |
| 0 | 20 | 23 | 8772.92 | 12094.92 | 3884.54 |
| 2 | 20 | 23 | 5528.72 | 11708.35 | 2205.97 |
| -3 | 21 | 23 | 636.18 | -1572.13 | 3194.56 |
| -1 | 21 | 23 | 23216.02 | 28533.77 | 4731.47 |
| 1 | 21 | 23 | 3191.54 | 5095.97 | 3835.91 |
| -4 | 22 | 23 | 367894.6 | 323298.7 | 11677.11 |
| -2 | 22 | 23 | 163221.6 | 172762.1 | 8841.95 |
| 0 | 22 | 23 | 12786.07 | 8886.87 | 2629.33 |
| 2 | 22 | 23 | 209432.1 | 191597.9 | 9839.91 |
| -3 | 23 | 23 | 23166.18 | 20865.46 | 4495.77 |
| -1 | 23 | 23 | 2070.15 | 3042.17 | 3057.8 |
| 1 | 23 | 23 | 1691.12 | 4072.97 | 3436.02 |
| -2 | 24 | 23 | 350021.2 | 264765.2 | 8160.77 |
| 0 | 24 | 23 | 98140.77 | 100923.9 | 5149.73 |
| -3 | 25 | 23 | 55572.05 | 26893.58 | 7853.64 |
| -1 | 25 | 23 | 10146.3 | 16949.27 | 4528.14 |
| 1 | 25 | 23 | 4588.89 | 4478.03 | 3544.08 |
| -2 | 26 | 23 | 3643.67 | 4053.1 | 2017.49 |
| 0 | 26 | 23 | 13553.89 | 14613.26 | 3160.48 |
| -1 | 27 | 23 | 9700.24 | 13009.94 | 4109.36 |
| -2 | 28 | 23 | 358808.6 | 292199.2 | 14597.41 |
| -4 | 0 | 24 | 17327.29 | 10427.48 | 3345.46 |
| -2 | 0 | 24 | 689506.2 | 766279.4 | 37653.6 |
| 0 | 0 | 24 | 4030860 | 4332067 | 181622 |
| 2 | 0 | 24 | 119254.5 | 110857.3 | 9272.68 |
| -5 | 1 | 24 | 33912.32 | 30917.4 | 4409.68 |
| -3 | 1 | 24 | 12584.77 | 17314.21 | 3347.41 |
| -1 | 1 | 24 | 7307.1 | 5363.15 | 2937.75 |
| 1 | 1 | 24 | 6824.88 | 7743.32 | 2447.04 |
| 3 | 1 | 24 | 347.85 | -387.18 | 3529.42 |
| -4 | 2 | 24 | 3992.48 | 4699.86 | 1407.63 |
| -2 | 2 | 24 | 242066.9 | 262749.2 | 8455.56 |
| 0 | 2 | 24 | 25798.45 | 34823.43 | 3728.63 |
| 2 | 2 | 24 | 31588.58 | 32524.87 | 1883.72 |
| -5 | 3 | 24 | 5406.55 | 5454.79 | 3600.79 |
| -3 | 3 | 24 | 23797.07 | 38936.74 | 3359.14 |
| -1 | 3 | 24 | 25295.79 | 28989.68 | 3366.96 |
| 1 | 3 | 24 | 44152.77 | 41348.27 | 4146.86 |
| 3 | 3 | 24 | 45480.06 | 24387.57 | 3498.61 |
| -4 | 4 | 24 | 5285.79 | 6589.3 | 1651.45 |
| -2 | 4 | 24 | 11185.6 | 12178.41 | 2322.78 |
| 0 | 4 | 24 | 225207.6 | 197548.6 | 11664.19 |
| 2 | 4 | 24 | 65298.61 | 61378.83 | 2486.35 |
| -5 | 5 | 24 | 70700.53 | 91844.27 | 5490.26 |
| -3 | 5 | 24 | 61181.57 | 59792.39 | 3819.01 |
| -1 | 5 | 24 | 1700.18 | 4094.83 | 2858.67 |
| 1 | 5 | 24 | 8518.9 | 5602.37 | 2989.54 |
| 3 | 5 | 24 | 4441.18 | 5082.42 | 3386.08 |
| -4 | 6 | 24 | 156725.9 | 151718.1 | 5339 |
| -2 | 6 | 24 | 230632.8 | 192123.3 | 6957.1 |
| 0 | 6 | 24 | 10603.64 | 9573.93 | 3038.92 |
| 2 | 6 | 24 | 124017.2 | 106054.8 | 3686.63 |
| -5 | 7 | 24 | 5427.55 | 6909.51 | 3587.03 |
| -3 | 7 | 24 | 11004.03 | 3895.97 | 2390.76 |
| -1 | 7 | 24 | 107683 | 113919.2 | 5309.83 |
| 1 | 7 | 24 | 45034.57 | 53571.18 | 6590.67 |
| 3 | 7 | 24 | 12189.01 | 7810.87 | 3278.79 |
| -4 | 8 | 24 | 345060.6 | 307703.8 | 8370.41 |
| -2 | 8 | 24 | 14244.36 | 22503.25 | 2055.66 |
| 0 | 8 | 24 | 279736.9 | 273196.8 | 9980.75 |
| 2 | 8 | 24 | 211889.5 | 213969.9 | 5695.06 |
| -5 | 9 | 24 | 29414.75 | 20208.97 | 9629.43 |
| -3 | 9 | 24 | 62872.05 | 74573.95 | 4577.73 |
| -1 | 9 | 24 | 504.98 | 5815.28 | 2789.72 |
| 1 | 9 | 24 | 48049.71 | 48732.83 | 4173.2 |
| 3 | 9 | 24 | 48675.39 | 48009.64 | 5149.36 |
| -4 | 10 | 24 | 355969.7 | 343287.5 | 8748.14 |
| -2 | 10 | 24 | 9377.83 | 10144.2 | 1397.02 |
| 0 | 10 | 24 | 7900.74 | 15504.17 | 6046.14 |
| 2 | 10 | 24 | 42722.84 | 31053.12 | 2518.65 |
| -5 | 11 | 24 | 8696 | 7089.86 | 4321.77 |
| -3 | 11 | 24 | 5465.04 | 12307.63 | 4304.86 |
| -1 | 11 | 24 | 67912.38 | 58556.72 | 3718.53 |
| 1 | 11 | 24 | 80379.59 | 81595.38 | 5512.26 |
| 3 | 11 | 24 | 54900.75 | 34605.45 | 6138.54 |
| -4 | 12 | 24 | 218785.9 | 230277.7 | 9434.64 |
| -2 | 12 | 24 | 121529.8 | 126022.7 | 4342.62 |
| 0 | 12 | 24 | 48346.37 | 78094.33 | 7866.85 |
| 2 | 12 | 24 | 256228.6 | 233255.2 | 6606.08 |
| -5 | 13 | 24 | 1241.09 | 234.5 | 3515.83 |
| -3 | 13 | 24 | 14498.02 | 14896 | 3435.5 |
| -1 | 13 | 24 | 17920.56 | 24231.95 | 3015.06 |
| 1 | 13 | 24 | 36868.75 | 38660.78 | 3239.65 |
| 3 | 13 | 24 | 40539.55 | 28203.87 | 6289.25 |
| -4 | 14 | 24 | 25341.42 | 21425.36 | 4184.86 |
| -2 | 14 | 24 | 3668.63 | 3388.99 | 1410.31 |
| 0 | 14 | 24 | 59947.32 | 73629.33 | 3836.81 |
| 2 | 14 | 24 | 133333.5 | 104793.9 | 3905.65 |
| -5 | 15 | 24 | 16018.9 | 9954.46 | 8041.26 |
| -3 | 15 | 24 | 44082.11 | 39171.25 | 3880.83 |
| -1 | 15 | 24 | 6465.24 | 1864.76 | 2811.5 |
| 1 | 15 | 24 | 91923.38 | 88311.73 | 9655.96 |
| -4 | 16 | 24 | 1926.13 | 5309.84 | 1984.71 |
| -2 | 16 | 24 | 49450.63 | 49826.72 | 3825.79 |
| 0 | 16 | 24 | 55.35 | 7459.9 | 3630.85 |
| 2 | 16 | 24 | 125676.2 | 105394 | 3985.42 |
| -3 | 17 | 24 | 121.95 | 229.87 | 3124.3 |
| -1 | 17 | 24 | 12097.42 | 11641.02 | 5016.04 |
| 1 | 17 | 24 | 14339.92 | 13914.28 | 3531.09 |
| -4 | 18 | 24 | 111665.4 | 93488.7 | 6213.13 |
| -2 | 18 | 24 | 234508.2 | 204613.6 | 14840.52 |
| 0 | 18 | 24 | 147493.9 | 141423.6 | 8469.35 |
| 2 | 18 | 24 | 98950.44 | 55752.21 | 3473.61 |
| -3 | 19 | 24 | 6114.43 | 12315.12 | 3107.59 |
| -1 | 19 | 24 | 41486.77 | 45905.86 | 6010.47 |
| 1 | 19 | 24 | 11045.6 | 3462.66 | 4044.11 |
| -4 | 20 | 24 | 11902.69 | 11137.25 | 2520.94 |
| -2 | 20 | 24 | 53794.52 | 83008.28 | 3954.61 |
| 0 | 20 | 24 | 4110.61 | 5117.87 | 5068.4 |
| -3 | 21 | 24 | 12055.33 | 21436.41 | 4850.44 |
| -1 | 21 | 24 | 3208.22 | 3519.76 | 3277.7 |
| 1 | 21 | 24 | 12108.89 | 15200.59 | 3715.6 |
| -2 | 22 | 24 | 27841.24 | 25574.2 | 2022.49 |
| 0 | 22 | 24 | 31889.56 | 21549.23 | 2398.04 |
| -3 | 23 | 24 | 3144.87 | -2536.71 | 4864.44 |
| -1 | 23 | 24 | 1701.13 | 6289.63 | 2890.82 |
| 1 | 23 | 24 | 13326.58 | 14535.73 | 7190.36 |
| -2 | 24 | 24 | 7274.61 | 10556.95 | 2002.66 |
| 0 | 24 | 24 | 580312.4 | 432832.7 | 19776.79 |
| -1 | 25 | 24 | 4611.4 | 4409.55 | 4666.61 |
| -5 | 1 | 25 | 2138.06 | -1885.49 | 3229.5 |
| -3 | 1 | 25 | 3975.69 | 2592.5 | 2830.94 |
| -1 | 1 | 25 | 6859.76 | 1934.41 | 2250.15 |
| 1 | 1 | 25 | 3235.03 | 3428.62 | 3380.24 |
| 3 | 1 | 25 | 13946.35 | 12264.87 | 3700.58 |
| -4 | 2 | 25 | 20638.28 | 17203.59 | 1752.19 |
| -2 | 2 | 25 | 52965.6 | 56787.3 | 3051.99 |
| 0 | 2 | 25 | 23620.12 | 25133.23 | 3504.01 |
| 2 | 2 | 25 | 217061 | 164449 | 6970.81 |
| -5 | 3 | 25 | 27487.63 | 25946.69 | 4110.13 |
| -3 | 3 | 25 | 32452.95 | 38014.73 | 3051.66 |
| -1 | 3 | 25 | 44421.45 | 33432.91 | 3679.69 |
| 1 | 3 | 25 | 33833.16 | 28807.4 | 3085.21 |
| 3 | 3 | 25 | 21933.11 | 18748.84 | 7531.25 |
| -4 | 4 | 25 | 14772.58 | 13437.08 | 1589.9 |
| -2 | 4 | 25 | 5354.59 | 4527.45 | 1279.07 |
| 0 | 4 | 25 | 248304.2 | 229116.4 | 11828.02 |
| 2 | 4 | 25 | 780.37 | 3142.46 | 1288.1 |
| -5 | 5 | 25 | 60931.45 | 76228.15 | 6933.3 |
| -3 | 5 | 25 | 8846.12 | 9965.63 | 3067.49 |
| -1 | 5 | 25 | 8560.87 | 5047.72 | 2886.98 |
| 1 | 5 | 25 | 1753.42 | 4326.42 | 2791.1 |
| -4 | 6 | 25 | 299531.3 | 249916.9 | 6682.77 |
| -2 | 6 | 25 | 4196.25 | 2725.59 | 1400.62 |
| 0 | 6 | 25 | 295025.5 | 307872.2 | 16537.04 |
| 2 | 6 | 25 | 387475.8 | 339176.4 | 7869.86 |
| -5 | 7 | 25 | 30024.33 | 22942.69 | 3587.52 |
| -3 | 7 | 25 | 73491.12 | 63072.79 | 4514.74 |
| -1 | 7 | 25 | 45275 | 57135.57 | 3872.95 |
| 1 | 7 | 25 | 12955.28 | 11820.77 | 3475.06 |
| -4 | 8 | 25 | 20233.11 | 20056.49 | 2422.32 |
| -2 | 8 | 25 | 151818.7 | 125511.1 | 5104.9 |
| 0 | 8 | 25 | 3803.77 | 12626.07 | 2864.52 |
| 2 | 8 | 25 | 16586.57 | 23468.61 | 1838.24 |
| -5 | 9 | 25 | 11834.98 | 8492.35 | 3796.65 |
| -3 | 9 | 25 | 2837.52 | 5290.29 | 3096.15 |
| -1 | 9 | 25 | 47860.63 | 41195.84 | 3221.66 |
| 1 | 9 | 25 | 1713.34 | 3535.55 | 2740.74 |
| -4 | 10 | 25 | 544210.8 | 492780.2 | 13711.8 |
| -2 | 10 | 25 | 15740.67 | 19935.4 | 2415.52 |
| 0 | 10 | 25 | 400072 | 308060.2 | 12758.19 |
| 2 | 10 | 25 | 37851.2 | 37329.84 | 1843.36 |
| -3 | 11 | 25 | 74196.51 | 71847.66 | 3985.29 |
| -1 | 11 | 25 | 79912.43 | 76823.23 | 6302.22 |
| 1 | 11 | 25 | 17434.33 | 14679 | 2941.86 |
| -4 | 12 | 25 | 4290.81 | 5416.43 | 1999.36 |
| -2 | 12 | 25 | 570.76 | 3168.3 | 1534.67 |
| 0 | 12 | 25 | 96380.16 | 93962.42 | 4164.38 |
| 2 | 12 | 25 | 100589.9 | 73827.41 | 2661 |
| -3 | 13 | 25 | 6272.61 | 5292.86 | 3246.22 |
| -1 | 13 | 25 | 36683.1 | 37642.71 | 4107.06 |
| 1 | 13 | 25 | 2530.72 | 5840.93 | 2682.41 |
| -4 | 14 | 25 | 487357.5 | 404693.8 | 13707.64 |
| -2 | 14 | 25 | 311016.7 | 303078.8 | 12466.19 |
| 0 | 14 | 25 | 209047.7 | 201543.6 | 16725.97 |
| 2 | 14 | 25 | 112845.9 | 85541.16 | 6482.51 |
| -3 | 15 | 25 | 8089.48 | 9479.68 | 3411.4 |
| -1 | 15 | 25 | 91399.19 | 77410.38 | 6462 |
| 1 | 15 | 25 | 5267.22 | 6916.29 | 3458.04 |
| -4 | 16 | 25 | 111842.3 | 80539.1 | 3377.71 |
| -2 | 16 | 25 | 68720.1 | 65971.82 | 4126.2 |
| 0 | 16 | 25 | 57370.22 | 39801.66 | 3152.91 |
| -3 | 17 | 25 | 1751.23 | 818.4 | 4409.08 |
| -1 | 17 | 25 | 14426.55 | 15864.98 | 3567.87 |
| 1 | 17 | 25 | 2495.08 | 815.68 | 3067.82 |
| -2 | 18 | 25 | 358387.8 | 311088.7 | 16595.46 |
| 0 | 18 | 25 | 26129.99 | 9060.82 | 2053.14 |
| -3 | 19 | 25 | 8555.24 | 10903.25 | 3150.08 |
| -1 | 19 | 25 | 10989.72 | 2665.77 | 3612.68 |
| 1 | 19 | 25 | 2294.8 | -22.84 | 5162.43 |
| -2 | 20 | 25 | 5550.79 | 9635.49 | 2130.22 |
| 0 | 20 | 25 | 69201.95 | 44111.97 | 3591.22 |
| -3 | 21 | 25 | 4292.59 | 4304.7 | 5760.74 |
| -1 | 21 | 25 | 12088.25 | 14457.57 | 4241.64 |
| -2 | 22 | 25 | 209558.5 | 186136.1 | 7625.12 |
| 0 | 22 | 25 | 130492.3 | 62151 | 53577.56 |
| -1 | 23 | 25 | 13350.95 | 6527.31 | 3379.85 |
| -4 | 0 | 26 | 2323345 | 1814674 | 78253.63 |
| -2 | 0 | 26 | 119295.9 | 100239.6 | 7732.08 |
| 0 | 0 | 26 | 868395.2 | 702312.3 | 29132.72 |
| 2 | 0 | 26 | 1663223 | 1194800 | 48226.41 |
| -3 | 1 | 26 | 19798.61 | 17386.26 | 2657.85 |
| -1 | 1 | 26 | 3252.75 | 502.33 | 3221.33 |
| 1 | 1 | 26 | 35489.7 | 29683.07 | 3674.95 |
| -4 | 2 | 26 | 6518.95 | 16573.32 | 3840.94 |
| -2 | 2 | 26 | 31642.8 | 33114.69 | 2140.08 |
| 0 | 2 | 26 | 174357.1 | 151966.6 | 14293.05 |
| 2 | 2 | 26 | 17326.77 | 14176.85 | 1993.84 |
| -3 | 3 | 26 | 52504.6 | 35673.45 | 3967.53 |
| -1 | 3 | 26 | 33963.27 | 27239.04 | 3894.15 |
| 1 | 3 | 26 | 48522.5 | 35462.33 | 8374.22 |
| -4 | 4 | 26 | 140282.8 | 123208.3 | 4612.78 |
| -2 | 4 | 26 | 65394.37 | 59033.82 | 2710.93 |
| 0 | 4 | 26 | 15438.05 | 6371.96 | 1568.78 |
| 2 | 4 | 26 | 17585.77 | 20518.62 | 1402.13 |
| -3 | 5 | 26 | 21956.08 | 17681.94 | 2952.87 |
| -1 | 5 | 26 | 1749.8 | 1293.07 | 2922.72 |
| 1 | 5 | 26 | 6197.28 | 8542.71 | 2799.9 |
| -4 | 6 | 26 | 2290.6 | 2103.27 | 1787.25 |
| -2 | 6 | 26 | 123938.5 | 98385.8 | 3316.17 |
| 0 | 6 | 26 | 96498.72 | 85445.95 | 4857.17 |
| 2 | 6 | 26 | 13558.12 | 7828.87 | 1855.14 |
| -3 | 7 | 26 | 121577.4 | 106189.9 | 4844.71 |
| -1 | 7 | 26 | 12952.91 | 12145.89 | 3054.84 |
| 1 | 7 | 26 | 48445.12 | 37437.75 | 3245.8 |
| -4 | 8 | 26 | 124331.9 | 106094.4 | 4877.03 |
| -2 | 8 | 26 | 211917.1 | 210170.4 | 5522.48 |
| 0 | 8 | 26 | 36166.63 | 54534.67 | 5521.59 |
| 2 | 8 | 26 | 221693.7 | 165312.3 | 5977.2 |
| -3 | 9 | 26 | 60437.73 | 47985.69 | 3663.04 |
| -1 | 9 | 26 | 1715.85 | 1048.62 | 2845.26 |
| 1 | 9 | 26 | 61973.88 | 64889.21 | 4634.91 |
| -4 | 10 | 26 | 5259.57 | 4351.6 | 1627 |
| -2 | 10 | 26 | 42757.66 | 34488.3 | 2129.71 |
| 0 | 10 | 26 | 1887.55 | 2720.58 | 2014.75 |
| -3 | 11 | 26 | 51440.82 | 51430.77 | 5007.37 |
| -1 | 11 | 26 | 17355.37 | 13875.18 | 2885.47 |
| 1 | 11 | 26 | 27720.21 | 32236.25 | 2998.59 |
| -4 | 12 | 26 | 63794.42 | 53771.59 | 3598.02 |
| -2 | 12 | 26 | 256253 | 229457.8 | 6079.43 |
| 0 | 12 | 26 | 256303 | 171117.9 | 9996.74 |
| -3 | 13 | 26 | 26502.51 | 27346.13 | 5134.47 |
| -1 | 13 | 26 | 2530.76 | 7372.17 | 2733.93 |
| 1 | 13 | 26 | 51332.18 | 51248.35 | 3647.08 |
| -2 | 14 | 26 | 133439 | 103771.9 | 4783.85 |
| 0 | 14 | 26 | 72279.6 | 52573.64 | 2695.84 |
| -3 | 15 | 26 | 9118.22 | 12140.09 | 4929.24 |
| -1 | 15 | 26 | 5295.31 | 2692.38 | 3271.8 |
| 1 | 15 | 26 | 34484.39 | 36483 | 4722.6 |
| -2 | 16 | 26 | 125674 | 114817.6 | 5101.17 |
| 0 | 16 | 26 | 21725.97 | 31475.57 | 2107.79 |
| -3 | 17 | 26 | 7015 | 5966.62 | 4821.97 |
| -1 | 17 | 26 | 2493.93 | 435.31 | 3577.33 |
| -2 | 18 | 26 | 98843 | 51952.34 | 4578.21 |
| 0 | 18 | 26 | 28711.56 | 12047.33 | 2484.28 |
| -1 | 19 | 26 | 2281.16 | -2206.67 | 4756.57 |
| -3 | 1 | 27 | 349.51 | -185.79 | 3542.49 |
| -1 | 1 | 27 | 35698.11 | 31330.89 | 4253.68 |
| 1 | 1 | 27 | 18899.82 | 20775.04 | 4442.71 |
| -4 | 2 | 27 | 12057.31 | 10587.88 | 2188.03 |
| -2 | 2 | 27 | 217160.5 | 169799.3 | 9706.06 |
| 0 | 2 | 27 | 335063.8 | 369657.4 | 17522.7 |
| -3 | 3 | 27 | 45236.15 | 30827.04 | 3698.32 |
| -1 | 3 | 27 | 48227.38 | 32719.95 | 6215.45 |
| 1 | 3 | 27 | 48805.34 | 48687.88 | 3375.14 |
| -4 | 4 | 27 | 115267.1 | 79622.47 | 6511.23 |
| -2 | 4 | 27 | 785.1 | 191.13 | 1253.73 |
| 0 | 4 | 27 | 129655.7 | 87654.5 | 7359.85 |
| -3 | 5 | 27 | 4454.28 | 1677.69 | 3698.07 |
| -1 | 5 | 27 | 6204.17 | 7553.11 | 2527.19 |
| 1 | 5 | 27 | 53331.3 | 38745.65 | 3917.46 |
| -2 | 6 | 27 | 387286.3 | 337966.1 | 10689.26 |
| 0 | 6 | 27 | 36928.06 | 30314.88 | 2541.89 |
| -3 | 7 | 27 | 12114.53 | 8004.41 | 2999.29 |
| -1 | 7 | 27 | 48683.22 | 40422.55 | 4376.69 |
| 1 | 7 | 27 | 63090.06 | 39902.26 | 3283 |
| -2 | 8 | 27 | 16582.76 | 23938.64 | 2221.11 |
| 0 | 8 | 27 | 3909.58 | 6871.23 | 1625.92 |
| -3 | 9 | 27 | 48946.15 | 41591.74 | 4295.53 |
| -1 | 9 | 27 | 62356.36 | 64992.83 | 3964.49 |
| 1 | 9 | 27 | 18592.43 | 11858.32 | 3628.6 |
| -2 | 10 | 27 | 37967.59 | 36727.82 | 2391.51 |
| 0 | 10 | 27 | 159606 | 171441.5 | 6641.76 |
| -3 | 11 | 27 | 55232.33 | 32470.38 | 4477.25 |
| -1 | 11 | 27 | 27622.42 | 28477.28 | 3430.16 |
| -2 | 12 | 27 | 100680.5 | 66029.95 | 3151.12 |
| 0 | 12 | 27 | 23223.14 | 20057.52 | 5293.15 |
| -1 | 13 | 27 | 51018.67 | 49200.31 | 4160.04 |
| -2 | 14 | 27 | 112805.8 | 85028.14 | 4068.25 |
| 0 | 14 | 27 | 23198.67 | 22252.2 | 2090.56 |
| -1 | 15 | 27 | 34484.77 | 38625.2 | 5229.64 |
| -2 | 0 | 28 | 1663574 | 1100537 | 32942.25 |
| 0 | 0 | 28 | 115913.7 | 76557.12 | 5049.9 |
| -3 | 1 | 28 | 13881.17 | 8490.32 | 3337.89 |
| -1 | 1 | 28 | 18881.46 | 19861.83 | 2981.25 |
| -2 | 2 | 28 | 17364.42 | 15275.54 | 1719.67 |
| 0 | 2 | 28 | 3802.28 | 7633.44 | 1665.67 |
| -3 | 3 | 28 | 22012.81 | 8128.46 | 5081.61 |
| -1 | 3 | 28 | 48512.16 | 42442.33 | 3928.74 |
| -2 | 4 | 28 | 17601.85 | 20778.02 | 1878.84 |
| 0 | 4 | 28 | 57065.4 | 32773.23 | 2116.03 |
| -1 | 5 | 28 | 53474.46 | 35254.44 | 4245.18 |
| -2 | 6 | 28 | 13541.33 | 8851.38 | 1769.4 |
| 0 | 6 | 28 | 111831.5 | 55908.24 | 2915.73 |
| -1 | 7 | 28 | 63407.52 | 38324.1 | 3451.57 |
| -2 | 8 | 28 | 221901.8 | 166084.2 | 5991.64 |
| -1 | 9 | 28 | 18530.27 | 14008.76 | 3219.34 |