Table 6 (On deposit). Anisotropic thermal parameters.

Sample: UFAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.0121(2) | 0.0121(2) | 0.0074(3) | 0 | 0 | 0.0060(1) |
| Na1 | 0.0121(2) | 0.0121(2) | 0.0074(3) | 0 | 0 | 0.0060(1) |
| Ca2 | 0.0113(3) | 0.0091(3) | 0.0087(3) | 0 | 0 | 0.0054(2) |
| U2 | 0.0113(3) | 0.0091(3) | 0.0087(3) | 0 | 0 | 0.0054(2) |
| P1 | 0.0074(3) | 0.0065(3) | 0.0070(3) | 0 | 0 | 0.0037(2) |
| O1 | 0.0144(8) | 0.0110(9) | 0.0130(9) | 0 | 0 | 0.0092(7) |
| O2 | 0.0081(8) | 0.0103(8) | 0.0198(9) | 0 | 0 | 0.0034(7) |
| O3 | 0.0250(7) | 0.0137(6) | 0.0105(6) | 0.0046(5) | 0.0077(5) | 0.0120(5) |
| F1 | 0.0125(7) | 0.0125(7) | 0.0409(18) | 0 | 0 | 0.0063(4) |

Sample: UClAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.0168(4) | 0.0168(4) | 0.0092(4) | 0 | 0 | 0.0084(2) |
| U1 | 0.0168(4) | 0.0168(4) | 0.0092(4) | 0 | 0 | 0.0084(2) |
| Ca2 | 0.0150(4) | 0.0172(4) | 0.0113(4) | 0 | 0 | 0.0072(3) |
| U2 | 0.0150(4) | 0.0172(4) | 0.0113(4) | 0 | 0 | 0.0072(3) |
| P1 | 0.0107(4) | 0.0094(4) | 0.0096(4) | 0 | 0 | 0.0056(3) |
| O1 | 0.0270(13) | 0.0186(12) | 0.0154(12) | 0 | 0 | 0.0175(10) |
| O2 | 0.0116(11) | 0.0141(11) | 0.0293(14) | 0 | 0 | 0.0053(9) |
| O3 | 0.0433(12) | 0.0225(9) | 0.0219(10) | -0.0123(7) | -0.0188(9) | 0.0235(9) |
| Cl1 | 0.0220(6) | 0.0220(6) | 0.1623(85) | 0 | 0 | 0.0110(3) |

Sample: ThFAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.0123(2) | 0.0123(2) | 0.0075(3) | 0 | 0 | 0.0061(1) |
| Th1 | 0.0123(2) | 0.0123(2) | 0.0075(3) | 0 | 0 | 0.0061(1) |
| Ca2 | 0.0115(2) | 0.0092(2) | 0.0089(2) | 0 | 0 | 0.0054(2) |
| Th2 | 0.0115(2) | 0.0092(2) | 0.0089(2) | 0 | 0 | 0.0054(2) |
| P1 | 0.0074(3) | 0.0066(3) | 0.0075(3) | 0 | 0 | 0.0038(2) |
| O1 | 0.0144(7) | 0.0109(7) | 0.0126(8) | 0 | 0 | 0.0090(6) |
| O2 | 0.0075(7) | 0.0098(7) | 0.0207(8) | 0 | 0 | 0.0032(6) |
| O3 | 0.0246(6) | 0.0138(5) | 0.0111(5) | 0.0042(4) | 0.0071(5) | 0.0121(5) |
| F1 | 0.0119(6) | 0.0119(6) | 0.0422(16) | 0 | 0 | 0.0060(3) |

Sample: ThClAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca1 | 0.0164(3) | 0.0164(3) | 0.0093(4) | 0 | 0 | 0.0082(2) |
| Th1 | 0.0164(3) | 0.0164(3) | 0.0093(4) | 0 | 0 | 0.0082(2) |
| Ca2 | 0.0173(4) | 0.0175(4) | 0.0104(4) | 0 | 0 | 0.0082(3) |
| Th2 | 0.0173(4) | 0.0175(4) | 0.0104(4) | 0 | 0 | 0.0082(3) |
| P1 | 0.0102(4) | 0.0086(4) | 0.0088(4) | 0 | 0 | 0.0055(3) |
| O1 | 0.0261(13) | 0.0179(12) | 0.0151(12) | 0 | 0 | 0.0167(11) |
| O2 | 0.0110(11) | 0.0135(11) | 0.0284(14) | 0 | 0 | 0.0055(9) |
| O3 | 0.0430(12) | 0.0223(9) | 0.0213(10) | -0.0122(8) | -0.0192(9) | 0.0237(9) |
| Cl1 | 0.0213(6) | 0.0213(6) | 0.1641(91) | 0 | 0 | 0.0106(3) |

Sample: ThSrFAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr1 | 0.0110(2) | 0.0110(2) | 0.0060(2) | 0 | 0 | 0.0055(1) |
| Th1 | 0.0110(2) | 0.0110(2) | 0.0060(2) | 0 | 0 | 0.0055(1) |
| Sr2 | 0.0092(2) | 0.0079(1) | 0.0083(2) | 0 | 0 | 0.0045(1) |
| Th2 | 0.0092(2) | 0.0079(1) | 0.0083(2) | 0 | 0 | 0.0045(1) |
| P1 | 0.0083(5) | 0.0067(5) | 0.0070(4) | 0 | 0 | 0.0043(4) |
| O1 | 0.0158(14) | 0.0108(13) | 0.0125(13) | 0 | 0 | 0.0090(11) |
| O2 | 0.0089(13) | 0.0123(13) | 0.0155(15) | 0 | 0 | 0.0037(11) |
| O3 | 0.0221(10) | 0.0131(9) | 0.0096(9) | 0.0033(7) | 0.0059(8) | 0.0098(8) |
| F1 | 0.0129(12) | 0.0129(12) | 0.0546(33) | 0 | 0 | 0.0065(6) |

Sample: ThSrClAP

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr1 | 0.0127(2) | 0.0127(2) | 0.0085(2) | 0 | 0 | 0.0064(1) |
| Th1 | 0.0127(2) | 0.0127(2) | 0.0085(2) | 0 | 0 | 0.0064(1) |
| Sr2 | 0.0115(2) | 0.0118(2) | 0.0095(2) | 0 | 0 | 0.0060(2) |
| Th2 | 0.0115(2) | 0.0118(2) | 0.0095(2) | 0 | 0 | 0.0060(2) |
| P1 | 0.0077(5) | 0.0093(5) | 0.0071(5) | 0 | 0 | 0.0050(4) |
| O1 | 0.0152(14) | 0.0178(14) | 0.0121(14) | 0 | 0 | 0.0116(11) |
| O2 | 0.0125(14) | 0.0101(13) | 0.0284(18) | 0 | 0 | 0.0047(11) |
| O3 | 0.0185(11) | 0.0354(13) | 0.0141(10) | -0.0116(10) | -0.0071(9) | 0.0176(10) |
| Cl1 | 0.0199(6) | 0.0199(6) | 0.0344(11) | 0 | 0 | 0.0100(3) |