Belmonte et al.  American Mineralogist July  2014, AM-14-711

APPENDIX I

Table A1. Calculated vibrational frequencies (i, in cm-1) and relative mode Grüneisen parameters (γi) of sapphirine-442 (Mg4Al8Si2O20).

| N | cm | Mode | i | N | cm | Mode | i | N | cm | Mode | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62.0 | Acoustic | 1.0 | 137 | 358.8 | Bg | 1.6 | 273 | 564.6 | Bg | 1.0 |
| 2 | 68.9 | Acoustic | 1.0 | 138 | 361.0 | Bg | 1.2 | 274 | 566.2 | Au | 0.8 |
| 3 | 111.1 | Acoustic | 1.0 | 139 | 361.5 | Ag | 1.3 | 275 | 568.8 | Ag | 0.6 |
| 4 | 96.9 | Ag | 2.2 | 140 | 361.7 | Au | 1.6 | 276 | 572.6 | Bu | 0.9 |
| 5 | 101.7 | Au | 1.3 | 141 | 362.8 | Bg | 1.5 | 277 | 574.9 | Au | 0.8 |
| 6 | 129.9 | Ag | 0.7 | 142 | 365.2 | Bu | 1.4 | 278 | 576.2 | Bg | 0.8 |
| 7 | 140.1 | Au | 0.4 | 143 | 365.3 | Ag | 1.6 | 279 | 577.1 | Bg | 0.9 |
| 8 | 156.2 | Bu | 0.5 | 144 | 367.4 | Au | 1.5 | 280 | 577.8 | Au | 0.7 |
| 9 | 162.4 | Ag | 1.3 | 145 | 368.2 | Au | 1.5 | 281 | 580.5 | Au | 0.8 |
| 10 | 165.5 | Bg | 1.2 | 146 | 368.7 | Bu | 1.2 | 282 | 585.0 | Bu | 0.8 |
| 11 | 167.6 | Bg | 1.0 | 147 | 369.4 | Bg | 1.3 | 283 | 585.4 | Bg | 1.0 |
| 12 | 170.0 | Ag | 1.0 | 148 | 370.2 | Au | 1.4 | 284 | 586.9 | Ag | 0.9 |
| 13 | 170.7 | Au | 0.5 | 149 | 372.9 | Ag | 1.4 | 285 | 591.3 | Bg | 0.8 |
| 14 | 175.0 | Bu | 0.7 | 150 | 373.0 | Bg | 1.5 | 286 | 592.3 | Bu | 0.8 |
| 15 | 175.0 | Bg | 0.8 | 151 | 373.1 | Bu | 1.4 | 287 | 592.4 | Au | 0.9 |
| 16 | 175.6 | Au | 0.8 | 152 | 373.3 | Au | 1.2 | 288 | 595.1 | Ag | 0.9 |
| 17 | 176.7 | Ag | 1.2 | 153 | 375.7 | Au | 1.1 | 289 | 595.4 | Au | 0.8 |
| 18 | 177.2 | Bu | 1.8 | 154 | 376.0 | Bg | 1.1 | 290 | 596.1 | Bu | 0.8 |
| 19 | 188.9 | Bg | 1.1 | 155 | 377.7 | Ag | 0.9 | 291 | 597.8 | Bg | 0.8 |
| 20 | 189.0 | Au | 1.2 | 156 | 378.8 | Bg | 1.4 | 292 | 601.1 | Ag | 0.8 |
| 21 | 190.2 | Bu | 0.8 | 157 | 379.1 | Au | 1.4 | 293 | 604.5 | Ag | 1.1 |
| 22 | 191.8 | Bg | 1.5 | 158 | 380.7 | Ag | 1.3 | 294 | 604.9 | Bu | 1.1 |
| 23 | 193.0 | Ag | 1.0 | 159 | 381.2 | Bu | 1.2 | 295 | 606.4 | Au | 0.9 |
| 24 | 194.4 | Bu | 0.5 | 160 | 384.2 | Bu | 1.2 | 296 | 610.4 | Bg | 0.8 |
| 25 | 200.4 | Bg | 1.0 | 161 | 385.2 | Bg | 1.1 | 297 | 610.8 | Au | 1.0 |
| 26 | 200.9 | Ag | 0.9 | 162 | 385.7 | Ag | 1.2 | 298 | 615.4 | Bu | 0.8 |
| 27 | 201.1 | Bu | 0.7 | 163 | 387.2 | Au | 1.3 | 299 | 617.9 | Ag | 0.8 |
| 28 | 205.6 | Ag | 0.7 | 164 | 387.5 | Bg | 1.4 | 300 | 624.0 | Ag | 0.8 |
| 29 | 205.9 | Bu | 0.9 | 165 | 389.3 | Bu | 1.5 | 301 | 625.2 | Au | 0.9 |
| 30 | 206.1 | Bg | 0.7 | 166 | 389.9 | Au | 1.3 | 302 | 627.5 | Bu | 0.8 |
| 31 | 207.1 | Au | 0.7 | 167 | 390.1 | Ag | 1.4 | 303 | 629.2 | Bg | 0.9 |
| 32 | 207.8 | Au | 0.9 | 168 | 391.5 | Bg | 1.7 | 304 | 629.9 | Bg | 0.9 |
| 33 | 210.2 | Bg | 0.7 | 169 | 394.2 | Bu | 1.4 | 305 | 636.2 | Au | 0.8 |
| 34 | 211.0 | Bu | 0.5 | 170 | 395.1 | Ag | 1.4 | 306 | 642.9 | Bu | 0.9 |
| 35 | 213.5 | Ag | 1.3 | 171 | 395.2 | Au | 1.2 | 307 | 643.6 | Ag | 1.0 |
| 36 | 217.9 | Au | 0.5 | 172 | 396.4 | Bg | 1.0 | 308 | 645.5 | Bg | 0.9 |
| 37 | 219.2 | Ag | 1.0 | 173 | 397.2 | Bu | 1.1 | 309 | 649.6 | Bu | 0.8 |
| 38 | 221.9 | Bu | 1.3 | 174 | 398.1 | Au | 1.2 | 310 | 656.0 | Au | 1.0 |
| 39 | 225.4 | Bg | 1.1 | 175 | 399.8 | Bg | 1.2 | 311 | 657.7 | Ag | 0.7 |
| 40 | 230.6 | Au | 1.2 | 176 | 401.1 | Ag | 1.3 | 312 | 661.7 | Ag | 0.8 |
| 41 | 230.6 | Ag | 0.6 | 177 | 403.9 | Bu | 1.6 | 313 | 663.2 | Au | 0.8 |
| 42 | 231.5 | Bg | 1.2 | 178 | 404.1 | Ag | 1.5 | 314 | 666.4 | Bu | 0.8 |
| 43 | 233.1 | Bu | 1.0 | 179 | 406.3 | Bg | 1.2 | 315 | 667.1 | Bg | 0.8 |
| 44 | 235.4 | Bu | 0.5 | 180 | 407.3 | Au | 1.2 | 316 | 672.2 | Ag | 0.8 |
| 45 | 237.1 | Ag | 1.1 | 181 | 413.7 | Ag | 1.4 | 317 | 673.8 | Au | 0.9 |
| 46 | 239.1 | Bg | 1.1 | 182 | 413.9 | Bg | 1.1 | 318 | 675.7 | Bu | 0.7 |
| 47 | 240.1 | Au | 1.1 | 183 | 414.5 | Au | 1.0 | 319 | 678.2 | Bg | 1.0 |
| 48 | 241.8 | Bg | 1.2 | 184 | 415.6 | Au | 1.2 | 320 | 683.7 | Bg | 0.9 |
| 49 | 242.9 | Au | 0.8 | 185 | 416.8 | Bu | 1.1 | 321 | 685.6 | Bu | 0.9 |
| 50 | 244.7 | Au | 0.7 | 186 | 417.6 | Bg | 1.0 | 322 | 691.0 | Ag | 0.9 |
| 51 | 246.3 | Ag | 1.7 | 187 | 418.3 | Bu | 1.4 | 323 | 691.3 | Bg | 0.9 |
| 52 | 246.4 | Bu | 1.7 | 188 | 418.5 | Au | 1.1 | 324 | 694.9 | Ag | 0.8 |
| 53 | 249.0 | Bg | 1.1 | 189 | 421.0 | Bg | 1.2 | 325 | 697.3 | Bu | 1.2 |
| 54 | 249.8 | Ag | 1.2 | 190 | 423.0 | Au | 1.0 | 326 | 700.1 | Ag | 1.1 |
| 55 | 250.4 | Au | 0.8 | 191 | 423.2 | Bu | 1.1 | 327 | 702.7 | Au | 0.9 |
| 56 | 252.4 | Bu | 1.3 | 192 | 423.4 | Ag | 0.8 | 328 | 702.7 | Bu | 0.8 |
| 57 | 253.8 | Bg | 0.9 | 193 | 424.4 | Au | 1.1 | 329 | 704.5 | Au | 0.8 |
| 58 | 257.6 | Bg | 1.2 | 194 | 424.7 | Bg | 1.0 | 330 | 707.5 | Bg | 0.9 |
| 59 | 258.8 | Bu | 1.0 | 195 | 426.6 | Ag | 1.0 | 331 | 713.2 | Ag | 0.9 |
| 60 | 259.4 | Au | 1.4 | 196 | 428.1 | Ag | 1.5 | 332 | 721.8 | Au | 1.0 |
| 61 | 260.4 | Ag | 1.2 | 197 | 428.4 | Bu | 1.5 | 333 | 723.1 | Bg | 1.0 |
| 62 | 260.4 | Bg | 1.1 | 198 | 431.3 | Bg | 1.1 | 334 | 727.3 | Bu | 1.0 |
| 63 | 262.6 | Ag | 1.2 | 199 | 431.9 | Au | 0.9 | 335 | 727.9 | Au | 1.0 |
| 64 | 263.2 | Au | 0.9 | 200 | 432.1 | Ag | 1.5 | 336 | 729.9 | Ag | 1.0 |
| 65 | 263.2 | Bg | 1.3 | 201 | 434.7 | Au | 1.0 | 337 | 730.8 | Bu | 1.0 |
| 66 | 264.9 | Au | 1.4 | 202 | 435.5 | Bg | 1.4 | 338 | 732.6 | Bg | 1.1 |
| 67 | 266.0 | Bu | 1.5 | 203 | 436.1 | Bu | 1.3 | 339 | 734.9 | Ag | 1.1 |
| 68 | 266.0 | Ag | 1.1 | 204 | 441.1 | Bu | 1.1 | 340 | 737.2 | Bg | 1.0 |
| 69 | 267.8 | Bg | 1.3 | 205 | 441.8 | Au | 1.1 | 341 | 740.3 | Au | 1.0 |
| 70 | 268.7 | Bu | 1.1 | 206 | 443.5 | Ag | 1.2 | 342 | 741.2 | Bu | 1.0 |
| 71 | 269.9 | Au | 0.9 | 207 | 445.7 | Bg | 1.2 | 343 | 746.8 | Ag | 1.1 |
| 72 | 272.4 | Bg | 1.1 | 208 | 450.2 | Bg | 1.3 | 344 | 747.0 | Au | 1.1 |
| 73 | 274.0 | Ag | 1.9 | 209 | 450.7 | Bu | 1.3 | 345 | 748.4 | Bu | 0.9 |
| 74 | 274.5 | Bg | 1.3 | 210 | 452.5 | Bu | 1.2 | 346 | 750.8 | Ag | 0.8 |
| 75 | 275.6 | Au | 1.1 | 211 | 453.1 | Bg | 0.9 | 347 | 751.6 | Bg | 0.8 |
| 76 | 275.8 | Bu | 0.9 | 212 | 453.2 | Ag | 1.1 | 348 | 752.3 | Bu | 1.1 |
| 77 | 277.3 | Bg | 1.1 | 213 | 456.5 | Ag | 1.2 | 349 | 756.2 | Au | 1.0 |
| 78 | 278.8 | Ag | 1.0 | 214 | 460.0 | Au | 0.9 | 350 | 757.2 | Au | 1.0 |
| 79 | 281.3 | Bu | 1.4 | 215 | 460.1 | Bu | 1.1 | 351 | 766.4 | Bg | 0.8 |
| 80 | 282.5 | Au | 1.3 | 216 | 461.4 | Ag | 1.3 | 352 | 766.8 | Bg | 1.0 |
| 81 | 286.1 | Ag | 1.1 | 217 | 461.9 | Au | 1.1 | 353 | 773.3 | Ag | 1.0 |
| 82 | 287.6 | Bg | 1.0 | 218 | 462.0 | Bg | 0.9 | 354 | 773.3 | Bu | 1.0 |
| 83 | 287.8 | Ag | 1.1 | 219 | 464.2 | Au | 1.2 | 355 | 780.2 | Bg | 0.9 |
| 84 | 288.2 | Bu | 0.8 | 220 | 464.7 | Ag | 1.1 | 356 | 780.9 | Au | 0.9 |
| 85 | 288.6 | Au | 1.0 | 221 | 467.9 | Bg | 1.0 | 357 | 789.2 | Bu | 0.9 |
| 86 | 289.6 | Ag | 1.3 | 222 | 468.7 | Au | 1.1 | 358 | 797.4 | Ag | 0.9 |
| 87 | 289.7 | Bu | 1.1 | 223 | 470.4 | Ag | 0.9 | 359 | 804.0 | Ag | 1.0 |
| 88 | 291.1 | Au | 2.0 | 224 | 471.2 | Ag | 1.1 | 360 | 813.8 | Au | 0.9 |
| 89 | 295.1 | Au | 1.5 | 225 | 471.6 | Au | 1.3 | 361 | 816.2 | Bg | 0.9 |
| 90 | 295.8 | Bu | 1.1 | 226 | 471.7 | Bg | 1.1 | 362 | 817.9 | Bu | 0.9 |
| 91 | 297.5 | Bu | 1.2 | 227 | 472.5 | Bu | 1.1 | 363 | 824.3 | Bu | 0.9 |
| 92 | 299.2 | Ag | 1.1 | 228 | 473.2 | Bu | 1.1 | 364 | 825.1 | Bg | 0.9 |
| 93 | 299.2 | Au | 1.0 | 229 | 479.9 | Bg | 0.9 | 365 | 826.1 | Au | 0.9 |
| 94 | 299.3 | Bg | 1.2 | 230 | 483.1 | Ag | 1.2 | 366 | 826.5 | Ag | 0.9 |
| 95 | 301.0 | Ag | 1.2 | 231 | 483.3 | Bu | 0.9 | 367 | 833.0 | Bg | 0.9 |
| 96 | 303.4 | Bg | 1.2 | 232 | 483.4 | Au | 0.8 | 368 | 835.0 | Au | 0.9 |
| 97 | 303.9 | Bu | 1.0 | 233 | 489.6 | Bu | 1.1 | 369 | 843.2 | Ag | 0.9 |
| 98 | 304.6 | Au | 1.3 | 234 | 492.4 | Au | 0.7 | 370 | 843.5 | Bg | 0.9 |
| 99 | 307.4 | Bu | 1.0 | 235 | 494.2 | Bu | 1.2 | 371 | 843.9 | Au | 0.9 |
| 100 | 309.6 | Bg | 1.3 | 236 | 494.6 | Ag | 1.0 | 372 | 850.3 | Bu | 0.9 |
| 101 | 310.0 | Au | 1.6 | 237 | 495.2 | Bg | 1.2 | 373 | 867.1 | Bu | 0.9 |
| 102 | 311.7 | Ag | 0.7 | 238 | 499.5 | Au | 0.8 | 374 | 867.8 | Bg | 0.8 |
| 103 | 314.7 | Ag | 0.9 | 239 | 500.9 | Ag | 1.0 | 375 | 869.5 | Au | 0.8 |
| 104 | 316.4 | Bu | 1.2 | 240 | 503.4 | Bg | 0.8 | 376 | 870.5 | Ag | 0.7 |
| 105 | 318.4 | Bg | 0.7 | 241 | 504.1 | Bu | 0.9 | 377 | 874.7 | Ag | 0.9 |
| 106 | 318.7 | Au | 1.2 | 242 | 507.2 | Au | 1.1 | 378 | 876.8 | Au | 0.9 |
| 107 | 319.4 | Bg | 1.1 | 243 | 507.9 | Bg | 0.9 | 379 | 888.5 | Bu | 0.7 |
| 108 | 319.8 | Bu | 0.9 | 244 | 511.5 | Bu | 1.0 | 380 | 892.9 | Bu | 0.9 |
| 109 | 322.0 | Ag | 0.8 | 245 | 512.7 | Au | 1.0 | 381 | 894.4 | Bg | 0.7 |
| 110 | 323.0 | Ag | 1.3 | 246 | 514.3 | Ag | 1.2 | 382 | 902.7 | Au | 0.7 |
| 111 | 323.2 | Bg | 1.1 | 247 | 514.6 | Bg | 0.9 | 383 | 903.2 | Ag | 0.7 |
| 112 | 324.1 | Au | 1.7 | 248 | 516.0 | Bg | 1.0 | 384 | 909.3 | Bg | 0.9 |
| 113 | 324.6 | Bu | 1.7 | 249 | 518.5 | Ag | 1.1 | 385 | 920.5 | Bg | 0.4 |
| 114 | 326.8 | Ag | 1.5 | 250 | 523.9 | Au | 0.9 | 386 | 922.9 | Ag | 0.5 |
| 115 | 327.3 | Au | 1.5 | 251 | 524.4 | Bu | 0.9 | 387 | 935.4 | Bu | 0.6 |
| 116 | 329.9 | Bu | 1.7 | 252 | 525.9 | Bu | 1.1 | 388 | 936.0 | Au | 0.6 |
| 117 | 329.9 | Bg | 1.8 | 253 | 529.8 | Ag | 1.1 | 389 | 941.4 | Bu | 0.4 |
| 118 | 332.3 | Ag | 0.9 | 254 | 530.6 | Bg | 0.7 | 390 | 946.2 | Au | 0.5 |
| 119 | 333.0 | Bu | 1.3 | 255 | 535.6 | Bu | 0.8 | 391 | 955.7 | Ag | 0.6 |
| 120 | 333.1 | Au | 1.4 | 256 | 538.5 | Au | 0.8 | 392 | 961.1 | Bg | 0.6 |
| 121 | 333.9 | Ag | 1.4 | 257 | 539.1 | Ag | 0.7 | 393 | 973.8 | Au | 0.6 |
| 122 | 334.3 | Bg | 1.6 | 258 | 540.7 | Bu | 0.8 | 394 | 974.4 | Bu | 0.6 |
| 123 | 335.4 | Bu | 1.2 | 259 | 542.0 | Ag | 0.9 | 395 | 978.5 | Au | 0.6 |
| 124 | 335.9 | Au | 0.9 | 260 | 546.7 | Bu | 0.8 | 396 | 978.9 | Ag | 0.6 |
| 125 | 337.7 | Au | 1.6 | 261 | 548.3 | Bg | 0.8 | 397 | 979.6 | Bg | 0.6 |
| 126 | 338.4 | Ag | 1.6 | 262 | 549.9 | Ag | 0.8 | 398 | 981.8 | Bu | 0.6 |
| 127 | 339.3 | Bu | 1.5 | 263 | 551.9 | Bg | 0.8 | 399 | 988.3 | Ag | 0.6 |
| 128 | 341.1 | Bg | 1.1 | 264 | 553.1 | Bu | 0.7 | 400 | 995.0 | Bu | 0.6 |
| 129 | 343.5 | Bu | 1.4 | 265 | 553.8 | Au | 0.9 | 401 | 995.4 | Au | 0.6 |
| 130 | 344.4 | Bg | 1.4 | 266 | 556.1 | Ag | 0.6 | 402 | 1002.0 | Bg | 0.6 |
| 131 | 346.0 | Ag | 1.2 | 267 | 557.0 | Bg | 0.8 | 403 | 1006.8 | Ag | 0.6 |
| 132 | 348.7 | Au | 1.3 | 268 | 557.4 | Ag | 0.9 | 404 | 1011.8 | Au | 0.6 |
| 133 | 350.5 | Ag | 1.1 | 269 | 558.1 | Bu | 0.8 | 405 | 1013.1 | Bg | 0.6 |
| 134 | 353.8 | Bu | 0.9 | 270 | 559.0 | Au | 0.8 | 406 | 1023.5 | Ag | 0.6 |
| 135 | 357.3 | Ag | 1.2 | 271 | 561.6 | Ag | 0.9 | 407 | 1040.9 | Bg | 0.6 |
| 136 | 357.5 | Bu | 1.5 | 272 | 563.6 | Bu | 0.9 | 408 | 1050.6 | Bu | 0.6 |

Table A2. Calculated vibrational frequencies (i, in cm-1) and relative mode Grüneisen parameters (γi) of sapphirine-351 (Mg3Al10SiO20).

| N | cm | Mode | i | N | cm | Mode | i | N | cm | Mode | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63.5 | Acoustic | 1.0 | 137 | 363.9 | Bg | 1.6 | 273 | 577.0 | Bg | 1.0 |
| 2 | 71.4 | Acoustic | 1.0 | 138 | 366.4 | Bg | 1.6 | 274 | 579.6 | Au | 0.8 |
| 3 | 114.9 | Acoustic | 1.0 | 139 | 367.1 | Bu | 1.1 | 275 | 581.8 | Bu | 1.1 |
| 4 | 103.6 | Ag | 1.6 | 140 | 368.2 | Ag | 1.2 | 276 | 582.8 | Bg | 0.8 |
| 5 | 108.1 | Au | 1.2 | 141 | 369.5 | Au | 1.2 | 277 | 583.4 | Ag | 0.8 |
| 6 | 136.1 | Ag | 0.7 | 142 | 370.1 | Bu | 1.6 | 278 | 585.8 | Au | 1.0 |
| 7 | 142.8 | Au | 0.3 | 143 | 374.8 | Au | 1.5 | 279 | 586.4 | Ag | 0.9 |
| 8 | 153.1 | Bu | 0.2 | 144 | 375.3 | Ag | 1.0 | 280 | 592.7 | Bg | 1.0 |
| 9 | 165.3 | Ag | 1.2 | 145 | 377.1 | Au | 1.4 | 281 | 593.4 | Bu | 0.8 |
| 10 | 166.3 | Au | 0.3 | 146 | 377.2 | Bg | 1.1 | 282 | 594.2 | Au | 0.9 |
| 11 | 167.0 | Bg | 1.1 | 147 | 379.0 | Ag | 1.2 | 283 | 595.1 | Bg | 0.9 |
| 12 | 172.9 | Bg | 0.3 | 148 | 379.4 | Bu | 1.1 | 284 | 595.5 | Ag | 0.8 |
| 13 | 174.4 | Bu | 0.8 | 149 | 381.7 | Ag | 1.3 | 285 | 597.0 | Ag | 1.0 |
| 14 | 175.8 | Bg | 1.0 | 150 | 382.0 | Bg | 1.6 | 286 | 598.7 | Au | 0.9 |
| 15 | 176.2 | Ag | 1.0 | 151 | 382.2 | Bu | 1.4 | 287 | 599.2 | Bg | 0.9 |
| 16 | 178.1 | Au | 0.8 | 152 | 382.5 | Au | 1.3 | 288 | 600.9 | Au | 0.9 |
| 17 | 182.7 | Bu | 0.8 | 153 | 385.6 | Bg | 1.5 | 289 | 601.3 | Bg | 0.9 |
| 18 | 183.3 | Ag | 1.0 | 154 | 388.4 | Ag | 1.5 | 290 | 602.5 | Bu | 1.0 |
| 19 | 194.7 | Au | 0.9 | 155 | 389.0 | Bu | 1.4 | 291 | 605.2 | Ag | 1.1 |
| 20 | 195.6 | Bu | 0.3 | 156 | 389.1 | Au | 1.4 | 292 | 608.8 | Bu | 0.9 |
| 21 | 197.3 | Ag | 0.2 | 157 | 390.4 | Ag | 1.3 | 293 | 610.5 | Bu | 1.0 |
| 22 | 199.0 | Bg | 1.3 | 158 | 390.8 | Bg | 1.5 | 294 | 614.2 | Ag | 1.0 |
| 23 | 202.0 | Bu | 0.3 | 159 | 393.3 | Bu | 1.4 | 295 | 614.7 | Au | 1.1 |
| 24 | 202.0 | Bg | 1.1 | 160 | 394.1 | Au | 1.6 | 296 | 616.1 | Bg | 1.1 |
| 25 | 204.2 | Bg | 0.4 | 161 | 395.0 | Bg | 1.5 | 297 | 617.8 | Ag | 1.1 |
| 26 | 206.0 | Bu | 0.7 | 162 | 395.3 | Ag | 1.4 | 298 | 621.2 | Bu | 0.9 |
| 27 | 206.5 | Ag | 0.8 | 163 | 397.1 | Au | 1.2 | 299 | 624.0 | Au | 1.0 |
| 28 | 207.6 | Bg | 1.0 | 164 | 400.3 | Bg | 1.3 | 300 | 628.9 | Bg | 1.0 |
| 29 | 209.1 | Ag | 1.0 | 165 | 402.3 | Au | 1.1 | 301 | 637.1 | Ag | 0.8 |
| 30 | 210.4 | Au | 0.5 | 166 | 404.7 | Bg | 1.3 | 302 | 638.4 | Bu | 1.0 |
| 31 | 212.0 | Bg | 0.8 | 167 | 405.0 | Ag | 1.4 | 303 | 641.0 | Bu | 1.1 |
| 32 | 212.0 | Bu | 0.6 | 168 | 406.1 | Bu | 1.1 | 304 | 642.1 | Au | 0.9 |
| 33 | 213.7 | Bu | 0.9 | 169 | 406.3 | Ag | 1.5 | 305 | 642.8 | Au | 0.9 |
| 34 | 213.9 | Au | 0.8 | 170 | 406.8 | Au | 1.4 | 306 | 650.6 | Ag | 0.8 |
| 35 | 221.2 | Ag | 0.7 | 171 | 406.8 | Bu | 1.1 | 307 | 650.8 | Bg | 1.0 |
| 36 | 223.8 | Au | 0.8 | 172 | 408.2 | Bu | 1.5 | 308 | 655.8 | Bg | 1.1 |
| 37 | 224.6 | Ag | 0.8 | 173 | 410.5 | Bg | 1.3 | 309 | 656.7 | Au | 1.1 |
| 38 | 227.3 | Bg | 1.0 | 174 | 411.6 | Ag | 1.3 | 310 | 661.2 | Bu | 1.0 |
| 39 | 229.4 | Bu | 1.0 | 175 | 412.2 | Bg | 1.4 | 311 | 668.0 | Bg | 0.9 |
| 40 | 234.0 | Bu | 0.7 | 176 | 413.4 | Au | 1.1 | 312 | 672.5 | Ag | 1.0 |
| 41 | 234.2 | Au | 0.8 | 177 | 413.7 | Ag | 1.3 | 313 | 674.1 | Bu | 0.9 |
| 42 | 236.1 | Ag | 0.5 | 178 | 414.4 | Bu | 1.2 | 314 | 674.7 | Bg | 1.1 |
| 43 | 236.4 | Bg | 0.9 | 179 | 416.3 | Au | 1.2 | 315 | 676.0 | Ag | 1.0 |
| 44 | 240.9 | Bg | 1.1 | 180 | 418.1 | Bg | 1.0 | 316 | 676.5 | Au | 1.0 |
| 45 | 241.8 | Ag | 1.3 | 181 | 419.4 | Ag | 1.5 | 317 | 680.2 | Bu | 1.0 |
| 46 | 243.3 | Bu | 0.9 | 182 | 420.0 | Bu | 1.4 | 318 | 683.9 | Ag | 1.0 |
| 47 | 243.4 | Au | 0.8 | 183 | 420.0 | Au | 1.0 | 319 | 686.1 | Au | 1.1 |
| 48 | 245.7 | Bg | 1.0 | 184 | 420.2 | Bg | 1.2 | 320 | 689.2 | Bg | 1.0 |
| 49 | 247.7 | Au | 0.7 | 185 | 423.9 | Bu | 1.4 | 321 | 691.9 | Ag | 0.9 |
| 50 | 251.2 | Au | 0.4 | 186 | 425.0 | Au | 1.1 | 322 | 696.4 | Bu | 1.1 |
| 51 | 254.3 | Ag | 0.7 | 187 | 427.3 | Bg | 1.1 | 323 | 697.7 | Au | 1.1 |
| 52 | 255.2 | Bg | 1.0 | 188 | 430.3 | Au | 1.2 | 324 | 701.8 | Bu | 1.2 |
| 53 | 255.7 | Bu | 1.7 | 189 | 430.6 | Bg | 1.1 | 325 | 702.3 | Ag | 1.2 |
| 54 | 257.1 | Bg | 0.7 | 190 | 432.4 | Bu | 1.1 | 326 | 705.3 | Au | 1.1 |
| 55 | 257.9 | Au | 0.8 | 191 | 432.5 | Ag | 1.2 | 327 | 706.2 | Bu | 1.0 |
| 56 | 259.9 | Bu | 0.5 | 192 | 436.0 | Au | 1.4 | 328 | 709.8 | Bg | 1.1 |
| 57 | 260.2 | Bg | 0.9 | 193 | 436.8 | Bg | 1.0 | 329 | 710.5 | Ag | 1.1 |
| 58 | 260.6 | Au | 0.7 | 194 | 436.9 | Ag | 1.2 | 330 | 713.5 | Bg | 1.1 |
| 59 | 261.8 | Ag | 1.6 | 195 | 438.1 | Au | 1.2 | 331 | 714.4 | Ag | 1.1 |
| 60 | 262.7 | Au | 0.5 | 196 | 438.2 | Bu | 1.2 | 332 | 715.2 | Au | 1.1 |
| 61 | 264.8 | Bu | 1.2 | 197 | 440.0 | Bg | 1.4 | 333 | 719.9 | Bu | 1.1 |
| 62 | 266.3 | Bg | 1.0 | 198 | 443.1 | Au | 1.1 | 334 | 721.0 | Ag | 1.1 |
| 63 | 267.0 | Ag | 1.1 | 199 | 445.5 | Ag | 1.2 | 335 | 721.1 | Au | 1.0 |
| 64 | 268.5 | Ag | 1.0 | 200 | 446.6 | Bu | 1.3 | 336 | 722.9 | Bg | 1.1 |
| 65 | 269.2 | Bu | 0.8 | 201 | 446.9 | Au | 1.3 | 337 | 725.2 | Bg | 1.1 |
| 66 | 271.8 | Bg | 1.5 | 202 | 448.4 | Bg | 1.0 | 338 | 725.8 | Ag | 1.0 |
| 67 | 272.4 | Bu | 1.1 | 203 | 451.8 | Ag | 1.3 | 339 | 728.8 | Bu | 1.1 |
| 68 | 273.7 | Ag | 1.4 | 204 | 453.5 | Bu | 1.0 | 340 | 731.4 | Au | 1.2 |
| 69 | 274.4 | Bg | 1.1 | 205 | 453.9 | Au | 1.2 | 341 | 733.6 | Bu | 1.1 |
| 70 | 274.5 | Au | 1.2 | 206 | 454.4 | Bg | 1.1 | 342 | 733.6 | Bg | 1.0 |
| 71 | 277.1 | Au | 1.0 | 207 | 456.2 | Au | 1.2 | 343 | 733.9 | Ag | 1.1 |
| 72 | 279.4 | Bu | 0.9 | 208 | 458.8 | Ag | 1.1 | 344 | 738.0 | Bu | 1.2 |
| 73 | 279.6 | Ag | 0.7 | 209 | 459.5 | Bg | 1.3 | 345 | 741.0 | Bg | 1.1 |
| 74 | 281.2 | Bg | 1.2 | 210 | 461.1 | Ag | 1.1 | 346 | 745.5 | Au | 1.0 |
| 75 | 281.3 | Au | 0.7 | 211 | 463.4 | Bu | 1.2 | 347 | 746.0 | Ag | 1.1 |
| 76 | 282.7 | Ag | 1.2 | 212 | 464.9 | Au | 1.1 | 348 | 747.1 | Bg | 1.2 |
| 77 | 282.9 | Bg | 1.0 | 213 | 465.4 | Ag | 1.0 | 349 | 748.5 | Bu | 1.1 |
| 78 | 285.1 | Au | 1.6 | 214 | 465.9 | Bg | 1.3 | 350 | 749.7 | Au | 1.0 |
| 79 | 285.2 | Bu | 1.0 | 215 | 466.6 | Bu | 1.3 | 351 | 752.8 | Bg | 1.0 |
| 80 | 290.3 | Ag | 1.4 | 216 | 467.5 | Au | 1.2 | 352 | 754.7 | Ag | 1.1 |
| 81 | 292.2 | Bg | 1.1 | 217 | 470.6 | Bg | 1.1 | 353 | 757.6 | Bu | 1.0 |
| 82 | 293.3 | Bu | 1.3 | 218 | 471.3 | Ag | 0.9 | 354 | 760.7 | Au | 1.0 |
| 83 | 293.4 | Ag | 1.3 | 219 | 476.0 | Ag | 1.4 | 355 | 766.0 | Ag | 1.1 |
| 84 | 294.5 | Bg | 1.3 | 220 | 477.0 | Bg | 1.2 | 356 | 774.9 | Bg | 1.0 |
| 85 | 297.5 | Ag | 1.3 | 221 | 478.7 | Bu | 1.2 | 357 | 780.0 | Au | 1.0 |
| 86 | 297.9 | Au | 1.3 | 222 | 480.1 | Au | 1.2 | 358 | 780.6 | Bu | 1.0 |
| 87 | 298.4 | Bu | 0.9 | 223 | 480.2 | Bu | 1.6 | 359 | 780.6 | Au | 1.2 |
| 88 | 301.5 | Ag | 1.4 | 224 | 481.2 | Ag | 1.5 | 360 | 781.4 | Bg | 1.0 |
| 89 | 301.6 | Bu | 0.8 | 225 | 481.7 | Bg | 1.1 | 361 | 782.4 | Ag | 1.1 |
| 90 | 303.7 | Au | 1.1 | 226 | 485.8 | Au | 0.8 | 362 | 794.7 | Bu | 1.1 |
| 91 | 305.0 | Au | 1.5 | 227 | 488.3 | Bu | 1.2 | 363 | 798.1 | Au | 1.0 |
| 92 | 306.9 | Bg | 0.7 | 228 | 491.3 | Ag | 1.1 | 364 | 802.8 | Ag | 1.0 |
| 93 | 307.0 | Bu | 1.1 | 229 | 492.9 | Bg | 1.0 | 365 | 804.5 | Bu | 1.1 |
| 94 | 307.4 | Ag | 1.0 | 230 | 494.8 | Bu | 1.0 | 366 | 806.9 | Bg | 1.0 |
| 95 | 308.4 | Bg | 1.1 | 231 | 495.8 | Au | 1.1 | 367 | 809.8 | Au | 1.0 |
| 96 | 309.4 | Bu | 1.0 | 232 | 497.7 | Au | 0.9 | 368 | 812.2 | Bu | 1.0 |
| 97 | 310.7 | Ag | 1.0 | 233 | 500.2 | Ag | 1.2 | 369 | 821.8 | Bg | 0.9 |
| 98 | 311.1 | Au | 1.5 | 234 | 500.7 | Bu | 1.3 | 370 | 825.6 | Ag | 1.0 |
| 99 | 313.4 | Au | 1.3 | 235 | 504.7 | Bg | 1.0 | 371 | 829.3 | Au | 1.0 |
| 100 | 314.7 | Bu | 0.7 | 236 | 505.5 | Bg | 1.3 | 372 | 833.0 | Bu | 0.9 |
| 101 | 319.2 | Bg | 1.0 | 237 | 506.2 | Ag | 1.3 | 373 | 833.1 | Bg | 0.9 |
| 102 | 319.4 | Ag | 1.1 | 238 | 508.2 | Au | 1.0 | 374 | 835.2 | Bg | 0.9 |
| 103 | 320.7 | Au | 1.2 | 239 | 510.3 | Ag | 1.2 | 375 | 839.0 | Au | 1.0 |
| 104 | 321.5 | Bu | 1.5 | 240 | 511.6 | Bu | 1.0 | 376 | 840.3 | Ag | 0.9 |
| 105 | 322.3 | Bg | 1.1 | 241 | 515.1 | Bu | 1.2 | 377 | 846.6 | Bg | 0.9 |
| 106 | 323.4 | Bu | 1.2 | 242 | 515.2 | Bg | 1.0 | 378 | 847.2 | Bu | 0.9 |
| 107 | 325.2 | Bg | 1.1 | 243 | 516.9 | Au | 1.2 | 379 | 848.7 | Au | 0.9 |
| 108 | 325.6 | Ag | 0.9 | 244 | 519.4 | Ag | 1.0 | 380 | 852.3 | Bu | 0.9 |
| 109 | 328.1 | Ag | 0.9 | 245 | 520.3 | Au | 1.1 | 381 | 855.3 | Ag | 0.9 |
| 110 | 328.2 | Au | 0.9 | 246 | 520.7 | Bg | 1.1 | 382 | 857.5 | Au | 0.9 |
| 111 | 330.9 | Ag | 1.4 | 247 | 521.4 | Bu | 1.0 | 383 | 860.3 | Ag | 0.7 |
| 112 | 331.1 | Au | 1.8 | 248 | 523.9 | Bg | 0.8 | 384 | 866.9 | Ag | 0.9 |
| 113 | 334.6 | Bu | 1.3 | 249 | 526.2 | Bu | 1.0 | 385 | 871.6 | Au | 0.8 |
| 114 | 334.7 | Au | 1.1 | 250 | 527.6 | Ag | 1.5 | 386 | 876.4 | Bu | 0.8 |
| 115 | 334.8 | Bg | 1.0 | 251 | 531.8 | Bu | 1.3 | 387 | 877.4 | Bg | 0.8 |
| 116 | 336.1 | Bu | 1.5 | 252 | 533.8 | Ag | 1.0 | 388 | 878.6 | Bg | 0.8 |
| 117 | 336.6 | Au | 1.4 | 253 | 536.0 | Au | 1.0 | 389 | 884.3 | Ag | 0.8 |
| 118 | 337.6 | Ag | 1.1 | 254 | 536.2 | Ag | 1.0 | 390 | 889.0 | Au | 0.8 |
| 119 | 338.5 | Bu | 1.6 | 255 | 538.4 | Bu | 1.1 | 391 | 896.3 | Bu | 0.7 |
| 120 | 339.1 | Bg | 1.8 | 256 | 538.6 | Au | 1.0 | 392 | 908.2 | Au | 0.7 |
| 121 | 340.8 | Au | 1.5 | 257 | 542.2 | Ag | 0.9 | 393 | 911.0 | Bg | 0.7 |
| 122 | 341.1 | Bu | 2.0 | 258 | 545.6 | Bu | 0.9 | 394 | 913.1 | Bu | 0.7 |
| 123 | 341.9 | Ag | 1.1 | 259 | 546.9 | Ag | 1.0 | 395 | 916.3 | Ag | 0.6 |
| 124 | 344.5 | Bg | 1.3 | 260 | 546.9 | Bg | 1.0 | 396 | 923.5 | Bg | 0.7 |
| 125 | 345.8 | Bu | 1.4 | 261 | 550.1 | Bu | 0.8 | 397 | 932.3 | Bu | 0.6 |
| 126 | 346.3 | Bg | 1.5 | 262 | 550.3 | Bg | 0.8 | 398 | 937.0 | Au | 0.6 |
| 127 | 346.7 | Au | 1.3 | 263 | 555.6 | Bu | 0.8 | 399 | 968.8 | Ag | 0.6 |
| 128 | 348.9 | Au | 1.7 | 264 | 557.7 | Bg | 0.9 | 400 | 970.7 | Ag | 0.6 |
| 129 | 349.4 | Ag | 1.5 | 265 | 561.7 | Au | 1.0 | 401 | 974.1 | Bg | 0.6 |
| 130 | 352.0 | Ag | 1.6 | 266 | 563.1 | Bu | 0.7 | 402 | 977.2 | Au | 0.6 |
| 131 | 357.0 | Bu | 1.2 | 267 | 564.3 | Au | 0.9 | 403 | 980.0 | Bu | 0.6 |
| 132 | 357.1 | Bg | 1.1 | 268 | 564.3 | Ag | 0.8 | 404 | 985.4 | Bg | 0.7 |
| 133 | 360.1 | Ag | 1.2 | 269 | 567.8 | Ag | 0.8 | 405 | 990.1 | Au | 0.6 |
| 134 | 360.1 | Bg | 1.2 | 270 | 570.2 | Bg | 1.0 | 406 | 992.7 | Ag | 0.6 |
| 135 | 361.4 | Au | 1.4 | 271 | 573.8 | Bu | 1.0 | 407 | 1000.4 | Bg | 0.6 |
| 136 | 363.2 | Bu | 1.0 | 272 | 574.4 | Au | 1.0 | 408 | 1019.0 | Bu | 0.6 |