Table 6b. (Deposited ) Anisotropic displacement parameters (Å2  103) for BTS-308 n.17.

| sample |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1A | U11 | 5(1) | 5(1) | 6(1) | 5(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U22 | 8(1) | 9(1) | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 9(1) |  |  |  |
|  | U33 | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 8(1) | 9(1) | 7(1) |  |  |  |
|  | U23 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) |  |  |  |
|  | U13 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U12 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 1(1) | -1(1) |  |  |  |
| O1B | U11 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U22 | 8(1) | 10(1) | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 7(1) |  |  |  |
|  | U33 | 10(1) | 9(1) | 10(1) | 9(1) | 9(1) | 7(1) |  |  |  |
|  | U23 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -1(1) | 1(1) |  |  |  |
|  | U13 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U12 | 1(1) | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 0(1) | 2(1) |  |  |  |
| O2A | U11 | 11(1) | 11(1) | 12(1) | 12(1) | 13(1) | 13(1) |  |  |  |
|  | U22 | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U33 | 13(1) | 12(1) | 13(1) | 12(1) | 12(1) | 11(1) |  |  |  |
|  | U23 | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | 1(1) |  |  |  |
|  | U13 | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 5(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U12 | -2(1) | -3(1) | -3(1) | -3(1) | -3(1) | -5(1) |  |  |  |
| O2B | U11 | 14(1) | 14(1) | 14(1) | 14(1) | 13(1) | 13(2) |  |  |  |
|  | U22 | 10(1) | 10(1) | 11(1) | 11(1) | 11(1) | 10(2) |  |  |  |
|  | U33 | 20(1) | 20(1) | 20(1) | 19(1) | 21(1) | 20(2) |  |  |  |
|  | U23 | -7(1) | -7(1) | -7(1) | -7(1) | -6(1) | -4(1) |  |  |  |
|  | U13 | 9(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 10(1) | 8(1) |  |  |  |
|  | U12 | -5(1) | -6(1) | -6(1) | -6(1) | -4(1) | -6(1) |  |  |  |
| O3A | U11 | 7(1) | 8(1) | 9(1) | 8(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U22 | 24(1) | 21(1) | 22(1) | 21(1) | 18(1) | 14(1) |  |  |  |
|  | U33 | 22(1) | 19(1) | 20(1) | 18(1) | 16(1) | 14(1) |  |  |  |
|  | U23 | -16(1) | -14(1) | -14(1) | -12(1) | -9(1) | -8(1) |  |  |  |
|  | U13 | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 1(1) |  |  |  |
|  | U12 | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -2(1) | 0(1) |  |  |  |
| O3B | U11 | 7(1) | 7(1) | 8(1) | 7(1) | 9(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U22 | 19(1) | 19(1) | 20(1) | 19(1) | 16(1) | 17(1) |  |  |  |
|  | U33 | 13(1) | 12(1) | 13(1) | 12(1) | 12(1) | 10(1) |  |  |  |
|  | U23 | 8(1) | 8(1) | 8(1) | 7(1) | 6(1) | 5(1) |  |  |  |
|  | U13 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U12 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |  |  |  |
| SiA | U11 | 5(1) | 5(1) | 6(1) | 5(1) | 5(1) | 4(1) |  |  |  |
|  | U22 | 5(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 5(1) |  |  |  |
|  | U33 | 10(1) | 9(1) | 10(1) | 8(1) | 8(1) | 8(1) |  |  |  |
|  | U23 | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -2(1) |  |  |  |
|  | U13 | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U12 | -1(1) | -1(1) | 0(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) |  |  |  |
| SiB | U11 | 5(1) | 5(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 5(1) |  |  |  |
|  | U22 | 5(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 4(1) |  |  |  |
|  | U33 | 7(1) | 7(1) | 8(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) |  |  |  |
|  | U23 | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | 0(1) |  |  |  |
|  | U13 | 3(1) | 2(1) | 3(1) | 2(1) | 3(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U12 | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | -1(1) | 0(1) |  |  |  |
| M1 | U11 | 6(1) | 6(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U22 | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) | 5(1) |  |  |  |
|  | U33 | 7(1) | 7(1) | 8(1) | 6(1) | 6(1) | 6(1) |  |  |  |
|  | U23 | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 0(1) | 0(1) | -1(1) |  |  |  |
|  | U13 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) |  |  |  |
|  | U12 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -1(1) |  |  |  |
| M2 | U11 | 8(1) | 8(1) | 9(1) | 9(1) | 10(1) | 9(1) |  |  |  |
|  | U22 | 15(1) | 15(1) | 16(1) | 15(1) | 16(1) | 15(1) |  |  |  |
|  | U33 | 7(1) | 7(1) | 8(1) | 7(1) | 7(1) | 7(1) |  |  |  |
|  | U23 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 3(1) | 2(1) |  |  |  |
|  | U13 | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | -1(1) |  |  |  |
|  | U12 | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |  |  |  |
| Note: The anisotropic displacement factor exponent takes the form: –22 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |