Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                             Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  0  0 1387 1393  14     8  8  0 1185 1171  24    -5 19  0  204  228  32     7-10  1  153  146  30   -12 -1  1   87   88 -86

4  0  0 3530 3653  20    10  8  0   51   37 -50    -3 19  0  144   69  48     9-10  1  255  261  25   -10 -1  1   48  102 -47

6  0  0 1486 1518  28   -11  9  0  219  114  31    -1 19  0  237  236  18   -10 -9  1  112   24  90    -8 -1  1   46   31 -46

8  0  0  436  419  12    -9  9  0  739  759  16     1 19  0  604  585  15    -8 -9  1   96   33 -95    -6 -1  1  165  158  16

10  0  0 1067 1026  21    -7  9  0  277  250  16     3 19  0  160  175  44    -6 -9  1   83   46 -83    -2 -1  1    0   56  -1

12  0  0  581  596  18    -5  9  0 1216 1222  19    -2 20  0  307  329  16    -4 -9  1   92   74  40     0 -1  1   73   79  11

-11  1  0  648  665  14    -3  9  0  239  228  12     0 20  0  295  281  20    -2 -9  1    0   67  -1     2 -1  1  191   93  39

-9  1  0  493  461  13    -1  9  0  974  936  12     2 20  0  180  196  38     0 -9  1  246  248   8     4 -1  1    0   75  -1

-7  1  0 1550 1515  33     1  9  0 1743 1776  18    -3-20  1  197  191  39     2 -9  1  108  142  18     6 -1  1  275  243  14

-5  1  0  184  179  13     3  9  0  279  238  12    -1-20  1  106   99  50     4 -9  1  157  162  20     8 -1  1    0   58  -1

-3  1  0 1227 1321  18     5  9  0 1575 1566  32     1-20  1   87   57 -86     6 -9  1  436  429  12    10 -1  1  202  183  31

-1  1  0  325  318   3     7  9  0  408  398  14     3-20  1    0   27  -1     8 -9  1  229  256  22   -11  0  1    0   19  -1

3  1  0 1246 1286  17     9  9  0  882  882  18    -4-19  1   73   49 -72    10 -9  1  163  194  42    -9  0  1   65   42 -64

5  1  0  300  292   9   -10 10  0   38  101 -38    -2-19  1  114   65  67   -11 -8  1    0  110  -1    -7  0  1    0   21  -1

7  1  0 1533 1479  30    -8 10  0  380  373  15     0-19  1    0    9  -1    -9 -8  1  123  133  53    -5  0  1   78   22  31

9  1  0  552  525  12    -6 10  0  543  535  11     2-19  1  133  152  33    -7 -8  1    0   36  -1    -3  0  1    0    4  -1

11  1  0  694  660  14    -4 10  0 1139 1137  22     4-19  1  111   36  73    -5 -8  1  128  114  25    -1  0  1   55   19   8

-12  2  0    0   41  -1    -2 10  0 1176 1182  29    -5-18  1    0   28  -1    -3 -8  1  148   61  18     1  0  1    0   14  -1

-10  2  0  638  638  13     0 10  0 2257 2279  36    -3-18  1   68   27 -68    -1 -8  1  383  390   9     3  0  1    0   33  -1

-8  2  0  161  112  26     2 10  0  824  813  17    -1-18  1  232  234  17     1 -8  1  216  130   8     5  0  1    0   32  -1

-6  2  0 2063 2074  28     4 10  0  848  838  18     1-18  1   75  127 -75     3 -8  1  456  469   9     7  0  1    0   36  -1

-4  2  0  228  228   9     6 10  0  117   80  41     3-18  1  275  297  22     5 -8  1   94   20  38     9  0  1    0   30  -1

0  2  0 1195 1187   7     8 10  0  122   45  51     5-18  1  143  107  49     7 -8  1   86  108  80    11  0  1   97    9 -96

2  2  0 3684 3743  14    10 10  0  222  214  34    -6-17  1    0   12  -1     9 -8  1  192  179  29   -12  1  1   99   34 -98

4  2  0  182  179  11    -9 11  0  160  129  37    -2-17  1  289  301  20    11 -8  1    0   14  -1   -10  1  1  170  162  32

6  2  0 1925 1899  26    -7 11  0  682  696  14     0-17  1   74   28 -74   -10 -7  1   34   72 -33    -8  1  1  130   84  32

8  2  0  220  204  19    -5 11  0  255  263  16     2-17  1  183  178  47    -8 -7  1  141  157  32    -6  1  1  186  192  15

10  2  0  540  527  14    -3 11  0  706  739  14     4-17  1  303  306  20    -6 -7  1   26   72 -25    -4  1  1  121   98  14

12  2  0  130   98  75    -1 11  0  396  393   9     6-17  1  152  192  44    -4 -7  1    0    1  -1    -2  1  1    0   33  -1

-11  3  0  334  299  21     1 11  0  172  135  13    -7-16  1  135  164  61    -2 -7  1  259  242   9     0  1  1   36   46  14

-9  3  0 1378 1341  24     3 11  0 1103 1131  22    -5-16  1  147   52  39     0 -7  1  101   56  14     2  1  1  180   18  71

-7  3  0  145  146  25     5 11  0  283  267  16    -3-16  1  184  155  30     2 -7  1    0   41  -1     4  1  1    0   15  -1

-5  3  0 1376 1349  25     7 11  0 1111 1092  21    -1-16  1  105   62  35     4 -7  1  244  257  12     6  1  1  140  136  22

-1  3  0 1957 1952  12     9 11  0  286  305  24     1-16  1  381  379  10     6 -7  1  191  169  20     8  1  1   98   40  52

1  3  0 2171 2201  10   -10 12  0  397  424  20     3-16  1    0  152  -1     8 -7  1  203  172  24    10  1  1    0   98  -1

3  3  0  135   75  12    -8 12  0 1253 1237  24     5-16  1  196  228  29    10 -7  1   67  107 -66   -11  2  1   96   21 -96

5  3  0 1494 1534  25    -6 12  0  939  995  20     7-16  1  103  114-102   -11 -6  1   86  139 -85    -9  2  1  268  269  19

7  3  0  339  338  12    -4 12  0  904  894  17    -8-15  1    0   28  -1    -9 -6  1  266  255  20    -7  2  1    0   43  -1

9  3  0 1432 1410  26    -2 12  0  372  350  11    -6-15  1  108  131  75    -7 -6  1  366  375  13    -5  2  1  151  153  14

11  3  0  369  343  20     0 12  0  205  191  12    -4-15  1    0  129  -1    -5 -6  1  202  197  15    -3  2  1  231  225   7

-10  4  0 1065 1053  16     2 12  0  493  478  10    -2-15  1  134  111  36    -3 -6  1  169  174  12    -1  2  1  167  175   4

-8  4  0 1464 1498  26     4 12  0  831  833  19     0-15  1  133  145  23    -1 -6  1   24   21 -24     1  2  1  246  244   5

-6  4  0 2543 2687  28     6 12  0  788  775  17     2-15  1  236  216  33     1 -6  1  332  339   6     3  2  1   54   25  39

-4  4  0  743  758  12     8 12  0  942  931  15     4-15  1    0   39  -1     3 -6  1  130  116  17     5  2  1  151   39  16

-2  4  0  275  269   7    -9 13  0  441  452  17     6-15  1  224  249  25     5 -6  1  123   79  23     7  2  1  378  399  12

0  4  0 1744 1712  11    -7 13  0    0   70  -1     8-15  1   91   89 -90     7 -6  1  269  269  16     9  2  1  198  155  23

2  4  0  236  217   7    -5 13  0  325  333  15    -9-14  1  299  281  28     9 -6  1  201  174  25    11  2  1  197  181  42

4  4  0  674  668  10    -3 13  0  340  344  14    -7-14  1  246  230  25   -12 -5  1   78   61 -77   -12  3  1   53   15 -53

6  4  0 2588 2600  27    -1 13  0  204  174  13    -5-14  1  394  385  16   -10 -5  1    0   26  -1   -10  3  1  187  170  29

8  4  0 1274 1281  22     1 13  0  253  248  18    -3-14  1  200  129  21    -8 -5  1   86   73  72    -8  3  1  180  187  22

10  4  0  906  907  20     3 13  0  125  137  34    -1-14  1  227  225  15    -6 -5  1    0   43  -1    -6  3  1  192  189  15

-11  5  0  912  877  13     5 13  0  101  161  70     1-14  1   95   51  53    -2 -5  1  207  199   9    -4  3  1  114   84  16

-9  5  0  624  591  15     7 13  0  604  593  15     3-14  1   73  124 -72     0 -5  1  152  160   7    -2  3  1  198  207   8

-7  5  0  878  875  14     9 13  0  533  547  21     5-14  1    0   54  -1     2 -5  1  214  215   7     0  3  1  251  240  10

-5  5  0  231  217  12    -8 14  0  368  356  19     7-14  1    0   50  -1     4 -5  1   77   52  34     2  3  1   92   84  10

-3  5  0  389  343   7    -6 14  0 1208 1206  20    -8-13  1   90  167 -90     6 -5  1    0   49  -1     4  3  1    0   21  -1

1  5  0  954  838  13    -4 14  0  177  128  25    -6-13  1  223  187  23     8 -5  1  139   58  31     6  3  1   70   35 -70

3  5  0  678  668  12    -2 14  0  800  782  15    -4-13  1  116   77  41    10 -5  1   49   34 -48     8  3  1    0   32  -1

5  5  0  246  247  12     0 14  0  377  371   9    -2-13  1  155  169  25   -11 -4  1   60   92 -59    10  3  1    0   44  -1

7  5  0 1189 1164  23     2 14  0  767  763  16     0-13  1  397  417   8    -9 -4  1  106   79  56   -11  4  1    0   83  -1

9  5  0  722  721  13     4 14  0    0   91  -1     2-13  1  177  179  15    -7 -4  1   54    9 -54    -9  4  1  150  134  31

11  5  0  902  900  16     6 14  0 1161 1161  22     4-13  1  107  117  43    -3 -4  1  147  142  11    -7  4  1   45   30 -44

-10  6  0  178   82  32     8 14  0    0   27  -1     6-13  1   85   78 -84    -1 -4  1   76  128  19    -5  4  1  275  284  10

-8  6  0 1395 1450  23    -7 15  0   74   32 -74     8-13  1   69   31 -68     1 -4  1  142  149   7    -3  4  1  146  147  12

-6  6  0  464  443  10    -5 15  0  153  157  32    -9-12  1   93   26 -93     3 -4  1    0   24  -1    -1  4  1   87  128  12

-4  6  0 2200 2305  24    -3 15  0  613  580  11    -7-12  1  116  177  65     5 -4  1  124  145  22     1  4  1   69   57  14

-2  6  0  368  354   9    -1 15  0  271  233  12    -5-12  1  232  265  21     7 -4  1   67    6 -67     3  4  1   91   88  20

0  6  0 3274 3264  13     1 15  0  915  899  11    -3-12  1  317  308  14     9 -4  1  147  117  34     5  4  1  109   84  23

2  6  0  585  570  10     3 15  0  301  263  19    -1-12  1  237  227  10    11 -4  1  114   36  89     7  4  1   65   14 -64

4  6  0 2341 2346  24     5 15  0  600  617  14     1-12  1   77   27  72   -12 -3  1    0   20  -1     9  4  1  169  153  30

6  6  0  220  220  15     7 15  0  149  133  48     3-12  1   89   53  48   -10 -3  1  103  122  68    11  4  1    0   11  -1

8  6  0 1401 1363  26    -8 16  0  173  184  45     5-12  1  122   24  38    -8 -3  1  154  184  30   -12  5  1  218  155  32

10  6  0  284  283  23    -6 16  0   87   88 -87     7-12  1  143  177  38    -6 -3  1  150  155  19   -10  5  1    0   13  -1

-11  7  0  557  545  16    -4 16  0  756  741  12     9-12  1  105   97-105    -4 -3  1  135  104  15    -8  5  1  115   77  37

-9  7  0  479  468  14    -2 16  0  614  608   8   -10-11  1  194  139  38    -2 -3  1  211  203   7    -6  5  1  149  117  19

-7  7  0 1017 1009  16     0 16  0 1634 1591  29    -8-11  1  231  208  27     0 -3  1  253  247   4    -4  5  1    0   37  -1

-5  7  0  255  239  12     2 16  0  356  366  17    -6-11  1  151  157  32     2 -3  1  123  137   8    -2  5  1  251  253   8

-3  7  0  770  777  15     4 16  0  549  574  14    -4-11  1  138   31  25     4 -3  1  131  101  16     0  5  1  128  123   9

-1  7  0  956  918  14     6 16  0  342  364  21    -2-11  1  135  138  23     6 -3  1  141  137  22     2  5  1  186  175   8

3  7  0 1237 1269  26    -7 17  0  602  588  15     0-11  1  251  241   9     8 -3  1  167  118  27     4  5  1    0   37  -1

5  7  0  190  144  17    -5 17  0  225  178  27     2-11  1  123  147  24    10 -3  1  117  122  59     6  5  1  160  152  20

7  7  0 1216 1232  23    -3 17  0  719  730  13     4-11  1  182  165  19   -11 -2  1    0   31  -1     8  5  1    7   51  -7

9  7  0  521  506  13    -1 17  0  641  616   8     6-11  1    0   98  -1    -9 -2  1  335  335  15    10  5  1   57   77 -56

11  7  0  641  646  16     1 17  0  138   52  28     8-11  1  164  144  32    -7 -2  1  154  135  21   -11  6  1  175  148  37

-10  8  0  144  151  46     3 17  0 1135 1118  23    10-11  1  174  132  41    -5 -2  1  188  175  12    -9  6  1  235  262  22

-8  8  0  743  732  12     5 17  0   77   77 -77    -9-10  1  125  130  67    -3 -2  1  205  208   7    -7  6  1  299  325  13

-6  8  0  854  880  16    -6 18  0  192  183  33    -7-10  1   48   76 -47    -1 -2  1  262  261   4    -5  6  1  186  232  16

-4  8  0  330  266  10    -4 18  0  465  462  16    -5-10  1   82   55 -82     1 -2  1  211  194   4    -3  6  1  192  194  11

-2  8  0 3645 3758  23    -2 18  0  641  640  12    -3-10  1  310  308  12     3 -2  1  122   93  13    -1  6  1  100   73  18

0  8  0 2663 2647  16     0 18  0  963  936  14    -1-10  1  137  142  15     5 -2  1   66   25  50     1  6  1  267  255   5

2  8  0 3500 3523  23     2 18  0  352  335  19     1-10  1  366  368   7     7 -2  1  452  440  11     3  6  1  121   40  18

4  8  0  234  226  14     4 18  0   81  126 -81     3-10  1    0   38  -1     9 -2  1  202  176  25     5  6  1   72   17 -72

6  8  0  629  646  14     6 18  0  151  166  52     5-10  1  327  340  13    11 -2  1  145  186  53     7  6  1  225  266  19

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

9  6  1  170  137  34    -1 16  1  119  174  48    -5-11  2  309  314  15     1 -3  2 2846 2901  28    -5  5  2  458  439   8

11  6  1    0  124  -1     1 16  1  292  253  13    -3-11  2  634  649  12     3 -3  2 1802 1825  20    -3  5  2 1495 1460  21

-10  7  1   77   16 -76     3 16  1  179  150  29    -1-11  2  617  551  29     5 -3  2 1330 1333  27    -1  5  2 1925 1957  12

-8  7  1  128  158  36     5 16  1  111  108  77     1-11  2  897  887  11     7 -3  2  416  390  11     1  5  2 2543 2635  19

-6  7  1   93   60  41     7 16  1   67  138 -67     3-11  2  611  649  10     9 -3  2  589  583  13     3  5  2 2520 2504  22

-4  7  1   83   14  36    -6 17  1    0   13  -1     5-11  2  691  704  14    11 -3  2  446  422  18     5  5  2 1070 1051  19

-2  7  1  242  250  10    -4 17  1  149  148  39     7-11  2  196  173  26   -12 -2  2  349  382  22     7  5  2  482  485  12

0  7  1  102   39  27    -2 17  1  226  222  19     9-11  2  570  571  14   -10 -2  2 1201 1193  22     9  5  2  296  301  19

2  7  1    0   40  -1     0 17  1  109   66  35   -10-10  2  719  718  15    -8 -2  2  714  714  15    11  5  2  319  330  24

4  7  1  211  224  14     2 17  1    0   19  -1    -8-10  2  762  785  17    -6 -2  2 1656 1721  28   -12  6  2  674  683  15

6  7  1  113   84  33     4 17  1  340  335  19    -6-10  2  762  754  14    -4 -2  2 1487 1543  20   -10  6  2  339  327  18

8  7  1   61   46 -61     6 17  1  242  219  32    -4-10  2  707  738  16    -2 -2  2 1661 1649  14    -8  6  2 1081 1145  22

10  7  1    0   15  -1    -5 18  1   66   61 -66    -2-10  2  440  455  10     0 -2  2 1359 1324   9    -6  6  2  781  790  14

-11  8  1  199  199  34    -3 18  1  142  126  40     0-10  2  369  338   7     2 -2  2 1479 1491  14    -4  6  2 2491 2495  23

-9  8  1  155  132  34    -1 18  1  123  155  33     2-10  2 1135 1169  18     4 -2  2  648  627  11    -2  6  2  934  933  15

-7  8  1  155  134  25     1 18  1  213  217  19     4-10  2  590  582  10     6 -2  2    0   69  -1     0  6  2 1722 1725  14

-5  8  1   77   44  48     3 18  1  268  239  24     6-10  2  703  673  13     8 -2  2  172  185  29     2  6  2  474  453   6

-3  8  1   90   67  36     5 18  1  107   66-106     8-10  2  210  210  26    10 -2  2  517  475  15     4  6  2  214  205  14

-1  8  1  259  265  11    -4 19  1  120   36  59    10-10  2   65   31 -65   -11 -1  2  562  535  15     6  6  2  546  535  10

1  8  1  177  161   9    -2 19  1    0   27  -1   -11 -9  2  304  360  26    -9 -1  2  312  305  16     8  6  2  355  350  16

3  8  1  355  356  10     0 19  1   54   80 -53    -9 -9  2   26   62 -25    -7 -1  2  372  374  10    10  6  2  344  329  21

5  8  1   61   72 -61     2 19  1   14   89 -14    -7 -9  2  450  457  13    -5 -1  2 1014 1014  16   -11  7  2  454  439  18

7  8  1   86   47 -86     4 19  1    0   47  -1    -5 -9  2  400  391  12    -3 -1  2  763  766  12    -9  7  2  473  496  13

9  8  1  246  226  23    -3 20  1  159  168  44    -3 -9  2  387  354  11    -1 -1  2  633  600   9    -7  7  2  150   89  25

-10  9  1  133   51  51    -1 20  1  133  110  34    -1 -9  2  178  165  10     1 -1  2  426  411   4    -5  7  2 1145 1180  18

-8  9  1    0   38  -1     1 20  1  115   46  44     1 -9  2  670  670   7     3 -1  2 1828 1807  19    -3  7  2  701  721  13

-6  9  1    0   68  -1     3 20  1    0   15  -1     3 -9  2  719  775  13     5 -1  2 1379 1360  27    -1  7  2 1128 1150  26

-4  9  1  207  170  15    -2-20  2  446  436  18     5 -9  2  642  640  12     7 -1  2 1506 1527  34     1  7  2  372  369   5

-2  9  1  154  124  18     0-20  2  510  481  23     7 -9  2 1313 1314  22     9 -1  2 1306 1303  22     3  7  2 1441 1440  25

0  9  1  201  210   9     2-20  2  501  483  11     9 -9  2  869  846  15    11 -1  2  742  740  15     5  7  2  982 1018  20

2  9  1  134  148  32    -3-19  2  215  212  31   -10 -8  2 1145 1178  22   -12  0  2 1306 1287  25     7  7  2 1017 1014  19

4  9  1  169  174  20    -1-19  2  112  113  40    -8 -8  2 1049 1062  20   -10  0  2 1031 1005  18     9  7  2  954  918  19

6  9  1  347  370  15     1-19  2  135   28  41    -6 -8  2 1119 1114  20    -8  0  2 2067 2108  33   -10  8  2 1411 1390  29

8  9  1  182  204  34     3-19  2    0  110  -1    -4 -8  2  956  953  17    -6  0  2  542  555   9    -8  8  2  629  649  11

10  9  1  187  127  38    -6-18  2  207  273  38    -2 -8  2  484  402   8    -4  0  2 2082 2135  20    -6  8  2 1043 1064  21

-11 10  1    0   29  -1    -4-18  2  226  180  27     0 -8  2  290  236   8    -2  0  2 1564 1535  13    -4  8  2  255  150  12

-9 10  1  123   65  50    -2-18  2  141   88  46     4 -8  2 1249 1277  31     0  0  2  711  698   8    -2  8  2  229  135  11

-5 10  1  101  118  39     0-18  2   83   74 -83     6 -8  2  601  608  10     2  0  2  583  603   6     0  8  2  143   92  11

-3 10  1  163  178  19     2-18  2  463  443  11     8 -8  2 1036  983  21     4  0  2 1116 1132  23     2  8  2  822  835  10

-1 10  1  207  197  10     4-18  2  428  406  17    10 -8  2  223  203  30     6  0  2 1025 1027  18     4  8  2  620  604  14

1 10  1  263  268   8    -7-17  2  228  139  33   -11 -7  2  568  558  16     8  0  2  464  451  12     6  8  2  382  377  13

3 10  1   87   68  49    -3-17  2  168  146  34    -9 -7  2  229  213  24    10  0  2  239  168  25     8  8  2  223  233  27

5 10  1  261  266  16    -1-17  2  410  364  17    -7 -7  2  172  135  23   -11  1  2  576  566  14    10  8  2  512  526  17

7 10  1   81   77 -81     1-17  2  256  254  15    -5 -7  2  456  425  10    -9  1  2  395  398  13   -11  9  2    0   26  -1

9 10  1  156  207  47     3-17  2  141  168  42    -3 -7  2  169  110  14    -7  1  2  364  385  11    -9  9  2   81   69 -80

-10 11  1  181  143  35     5-17  2  480  486  16     1 -7  2  145  121  10    -5  1  2 1164 1207  24    -7  9  2 1040 1065  18

-8 11  1  249  244  22    -8-16  2  528  504  18     3 -7  2 1035 1057  18    -3  1  2  888  891  18    -5  9  2  698  706  13

-4 11  1    0   15  -1    -6-16  2  453  454  17     5 -7  2 1252 1262  21    -1  1  2  735  702   9    -3  9  2 1413 1454  26

-2 11  1  157  184  21    -4-16  2  447  445  15     7 -7  2  972  990  20     1  1  2  488  494   5    -1  9  2  158  130  12

0 11  1  226  215  10    -2-16  2  114   89  52     9 -7  2 1089 1113  22     3  1  2 1887 1862  18     1  9  2  333  293   7

2 11  1   91  103  40     0-16  2  169  114  19    11 -7  2  523  501  17     5  1  2 1315 1284  26     3  9  2  560  589   9

4 11  1  102   73  43     2-16  2  301  280  19   -12 -6  2  515  501  19     7  1  2 1670 1691  32     5  9  2 1008 1012  19

6 11  1   67   56 -66     4-16  2  411  379  15   -10 -6  2  310  338  21     9  1  2 1294 1273  24     7  9  2 1099 1092  21

8 11  1  149  119  41     6-16  2  513  466  15    -8 -6  2  871  894  15    11  1  2  817  820  20     9  9  2 1029 1037  20

-9 12  1    0   26  -1    -7-15  2  210  163  32    -6 -6  2  934  914  20   -12  2  2  462  424  20   -10 10  2  834  826  17

-7 12  1  261  275  20    -5-15  2  211  206  26    -4 -6  2 2187 2170  25   -10  2  2 1270 1267  23    -8 10  2  851  885  19

-5 12  1  264  259  17    -3-15  2  258  192  21    -2 -6  2 1487 1539  21    -8  2  2  705  706  13    -6 10  2  590  591  10

-3 12  1  332  362  13    -1-15  2  212  180  14     0 -6  2 1531 1523  14    -6  2  2 1701 1779  27    -4 10  2  641  622  11

-1 12  1  144  164  16     1-15  2  265  213  12     2 -6  2 1262 1278  16    -4  2  2 1320 1344  21    -2 10  2  237  200  13

1 12  1    0   25  -1     3-15  2  814  821  13     4 -6  2   67   78 -66    -2  2  2 1554 1518  15     0 10  2  306  308   8

3 12  1    4   30  -3     5-15  2  273  231  20     6 -6  2    0   54  -1     0  2  2  952  922  14     2 10  2  618  579  13

5 12  1    0   23  -1     7-15  2  657  665  14     8 -6  2  144  140  34     2  2  2 1378 1394  12     4 10  2  292  308  14

7 12  1  183  187  33    -8-14  2   60  152 -60    10 -6  2   93   42 -93     4  2  2  357  369   8     6 10  2  279  247  17

9 12  1    0   95  -1    -6-14  2  416  439  17   -11 -5  2  368  331  20     6  2  2   81   28  48     8 10  2    0  100  -1

-8 13  1  150  104  40    -4-14  2 1122 1134  18    -9 -5  2  582  586  12     8  2  2    0   86  -1    10 10  2  341  380  24

-6 13  1   79   64 -79    -2-14  2  931  943  18    -7 -5  2  829  823  17    10  2  2  523  483  15    -9 11  2  205  204  31

-4 13  1  195  200  22     0-14  2 1033 1029  13    -5 -5  2  777  796  16   -11  3  2    0   98  -1    -7 11  2  134  159  37

-2 13  1  266  251  15     2-14  2  480  475  11    -3 -5  2 1292 1211  21    -9  3  2  535  522  12    -5 11  2  407  403  12

0 13  1  351  367   9     4-14  2  125  168  41    -1 -5  2 1868 1805  18    -7  3  2  221  218  15    -3 11  2  654  662  14

2 13  1   48   92 -48     6-14  2  300  331  19     1 -5  2 2128 2180  13    -5  3  2  541  546  11    -1 11  2  996 1035  23

4 13  1   80   28 -80     8-14  2  120  119  68     3 -5  2 2091 2129  22    -3  3  2 1984 1979  18     1 11  2  947  954  12

8 13  1   63   34 -62    -9-13  2  366  349  21     5 -5  2  992  992  17    -1  3  2 1562 1547  10     3 11  2 1347 1352  22

-9 14  1  158  215  42    -7-13  2  737  740  13     7 -5  2  448  417  11     1  3  2 3029 3082  15     5 11  2  683  690  12

-7 14  1  273  243  20    -5-13  2  620  633  15     9 -5  2  392  406  15     3  3  2 1837 1892  20     7 11  2  592  584  13

-5 14  1  304  320  17    -3-13  2  258  241  17    11 -5  2  389  391  21     5  3  2 1603 1593  26     9 11  2  418  408  19

-3 14  1  219  210  19    -1-13  2  684  659   8   -12 -4  2  105  127-105     7  3  2  452  411  11   -10 12  2  237  224  28

-1 14  1  158  161  20     1-13  2 1116 1115  28   -10 -4  2  382  404  17     9  3  2  747  733  18    -8 12  2  547  540  14

1 14  1   94   46  35     3-13  2  852  880  17    -8 -4  2  263  241  17    11  3  2  311  314  24    -6 12  2  852  867  14

3 14  1   66   32 -65     5-13  2  656  639  11    -6 -4  2 1458 1441  27   -12  4  2  177  166  40    -4 12  2 1448 1447  24

5 14  1    0   47  -1     7-13  2  166  119  32    -4 -4  2 2345 2297  22   -10  4  2  502  518  14    -2 12  2  945  880  15

7 14  1    0   21  -1     9-13  2  251  251  27    -2 -4  2 3471 3455  17    -8  4  2  410  409  12     0 12  2  726  685  10

-8 15  1  112   27  80   -10-12  2  175  163  47     0 -4  2 2513 2532  11    -6  4  2 1734 1832  28     2 12  2  239   38  24

-6 15  1  125   89  52    -8-12  2  165  100  40     2 -4  2 2509 2457  13    -4  4  2 2355 2376  22     4 12  2  512  532  12

-4 15  1   43   58 -43    -6-12  2  536  561  13     4 -4  2  500  499   9    -2  4  2 3071 3119  17     6 12  2  596  617  13

-2 15  1   91   39  71    -4-12  2 1160 1112  24     6 -4  2  685  671  13     0  4  2 1697 1697  11     8 12  2  318  346  24

0 15  1   82   66 -82    -2-12  2 1603 1612  32     8 -4  2  715  687  12     2  4  2 1647 1606  30    -9 13  2   53   29 -52

2 15  1  250  205  19     0-12  2 1317 1318  29    10 -4  2  324  295  21     4  4  2  918  956  18    -7 13  2  386  382  15

4 15  1  155   79  36     2-12  2 1286 1277  15   -11 -3  2  245  277  29     6  4  2  820  816  15    -5 13  2  148   94  30

6 15  1  200  198  31     4-12  2    0   77  -1    -9 -3  2  639  620  14     8  4  2  728  712  14    -3 13  2  585  599  10

8 15  1   50   21 -50     6-12  2  236  243  21    -7 -3  2  492  491   9    10  4  2  406  388  19    -1 13  2 1060 1073  14

-7 16  1    0   52  -1     8-12  2  337  374  20    -5 -3  2  739  709  15   -11  5  2  170  158  36     1 13  2 1483 1466  28

-5 16  1    0   79  -1    -9-11  2  401  383  19    -3 -3  2 1851 1815  18    -9  5  2  281  283  17     3 13  2 1239 1257  23

-3 16  1   50   54 -50    -7-11  2  361  350  17    -1 -3  2 1693 1639  10    -7  5  2  612  588   9     5 13  2  685  705  12

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

7 13  2  184  100  33     7-14  3    0   44  -1     2 -5  3  261  255   7     0  3  3    0   11  -1    -7 12  3   99   32  60

-8 14  2  123  100  55   -10-13  3  176  133  48     4 -5  3  317  322  10     2  3  3   30    4 -30    -5 12  3   72   50 -71

-6 14  2  976  957  19    -6-13  3   65   33 -64     6 -5  3  191  223  21     4  3  3  140   91  17    -3 12  3  118   96  31

-4 14  2  829  775  16    -4-13  3  131  126  33     8 -5  3  272  247  20     6  3  3   72    4 -72    -1 12  3  195  219  15

-2 14  2 1058 1098  21    -2-13  3   79   38 -78    10 -5  3    0  109  -1     8  3  3  122  123  45     1 12  3  134  132  20

0 14  2  315  247  24     0-13  3  142  139  19   -11 -4  3  135  116  57    10  3  3   71  107 -71     3 12  3   63   52 -62

2 14  2  262  260  12     2-13  3  282  301  10    -9 -4  3   99   62  63   -11  4  3  121  160  59     5 12  3    0  131  -1

4 14  2  721  751  15     4-13  3  381  389  14    -7 -4  3  136   88  24    -9  4  3    0   21  -1     7 12  3  228  210  28

6 14  2  419  430  17     6-13  3  308  309  19    -5 -4  3   81   46  30    -7  4  3   70   89 -69   -10 13  3  203  138  36

8 14  2  365  378  22     8-13  3  213  229  30    -3 -4  3  200  203   9    -5  4  3   47   87 -47    -8 13  3  118   64  54

-9 15  2  143   95  52    -9-12  3   92  121 -91    -1 -4  3   68   83  14    -3  4  3  127  129  13    -6 13  3  116  122  48

-7 15  2  422  419  16    -7-12  3  102   72  73     1 -4  3   72   84  15    -1  4  3   74   85  13    -4 13  3  126  126  35

-5 15  2    0   85  -1    -5-12  3   86   83 -86     3 -4  3    0    2  -1     1  4  3   70   71  16    -2 13  3  115  116  36

-3 15  2  909  930  17    -3-12  3   78   90 -77     5 -4  3  142  141  21     3  4  3    0   28  -1     0 13  3  240  236  17

-1 15  2  296  296  11    -1-12  3  254  245  10     7 -4  3   76   94 -76     5  4  3  102  126  31     2 13  3  294  294  11

1 15  2  729  725   9     1-12  3  206  194  12     9 -4  3  200  153  26     7  4  3   74   60 -73     4 13  3  361  376  16

3 15  2  548  562  13     3-12  3   30   13 -30    11 -4  3   75   38 -74     9  4  3    0   64  -1     6 13  3  217  179  27

5 15  2  443  442  16     5-12  3    0  109  -1   -12 -3  3   79    2 -79   -12  5  3  127   94  60     8 13  3  117   58  82

7 15  2  337  329  23     7-12  3  236  263  25   -10 -3  3  102   59  67   -10  5  3   75   63 -74    -9 14  3   81  155 -80

-8 16  2  438  424  18     9-12  3   34  131 -34    -8 -3  3  209  221  18    -8  5  3   95   36  48    -7 14  3   96   87  92

-6 16  2    0   78  -1   -10-11  3    0   75  -1    -6 -3  3  131  138  21    -6  5  3  123  116  24    -5 14  3  310  297  17

-4 16  2  269  301  21    -8-11  3  248  271  26    -4 -3  3  190  176   9    -4  5  3  213  220  11    -3 14  3    0   63  -1

-2 16  2  354  335  25    -6-11  3  143  106  31    -2 -3  3  102   84  12    -2  5  3    0   30  -1    -1 14  3  270  282  11

0 16  2  343  340  11    -4-11  3  157  146  24     0 -3  3  100  132  19     0  5  3  111  112  17     1 14  3    0    4  -1

2 16  2   23   99 -22    -2-11  3    0   34  -1     2 -3  3  164  164   7     2  5  3  149  159   9     3 14  3  207  196  26

4 16  2  255  247  25     0-11  3  148  160  18     4 -3  3  237  256  11     4  5  3  222  224  13     7 14  3   88   31 -87

6 16  2   92   90 -91     2-11  3  234  278  11     8 -3  3  160   34  28     6  5  3   85   38  49    -8 15  3  140  102  46

-7 17  2  145  104  45     4-11  3  286  285  14    10 -3  3   82   25 -81     8  5  3   98  108  68    -6 15  3  194  192  30

-5 17  2  975  933  19     6-11  3  244  230  18   -11 -2  3   98  108 -98    10  5  3  139   50  54    -4 15  3    0   24  -1

-3 17  2  184  182  27     8-11  3   96   38 -96    -9 -2  3    0   42  -1   -11  6  3   97   59 -96    -2 15  3  349  353  15

-1 17  2  462  461  14   -11-10  3  280  305  30    -7 -2  3  221  234  15    -9  6  3  119  136  41     0 15  3   49   53 -49

1 17  2  375  356  12    -9-10  3  100   32 -99    -5 -2  3   72   89  34    -7  6  3  321  314  13     2 15  3  196  231  18

3 17  2  494  490  15    -7-10  3  270  291  20    -3 -2  3    0   38  -1    -5  6  3  243  270  12     4 15  3  102   23  75

5 17  2  150  163  48    -5-10  3   89  115  54    -1 -2  3  321  337   8    -3  6  3  211  218  10     6 15  3  166  117  39

-6 18  2  161  117  46    -3-10  3  249  268  13     1 -2  3    0    5  -1    -1  6  3  154  149  13    -7 16  3  310  311  21

-4 18  2  145   52  44    -1-10  3  125  105  16     3 -2  3   60   42  45     1  6  3  199  204   7    -5 16  3  112   90  57

-2 18  2  363  375  12     1-10  3   99   72  21     5 -2  3  225  221  13     3  6  3  140   51  18    -3 16  3  145  185  34

0 18  2  120   20  35     3-10  3  121  121  27     7 -2  3  126  119  30     5  6  3  273  230  13    -1 16  3  222  200  15

2 18  2  169  180  26     5-10  3    0  119  -1     9 -2  3    0   93  -1     7  6  3   60   91 -60     1 16  3   88   74 -87

-5 19  2   66   99 -66     7-10  3  105   94  65    11 -2  3    0   18  -1     9  6  3  119   10  54     3 16  3  165  138  34

-3 19  2  505  487  15     9-10  3  138  139  51   -12 -1  3   91   77 -91   -12  7  3    0   46  -1    -6 17  3  148  128  46

-1 19  2   68   74 -67   -10 -9  3    0   62  -1   -10 -1  3    0   80  -1   -10  7  3    0   24  -1    -4 17  3  516  509  14

1 19  2  415  405  13    -8 -9  3  138  108  39    -8 -1  3  119   93  33    -8  7  3   86  102 -86    -2 17  3  185  160  19

3 19  2  271  266  27    -6 -9  3  290  271  15    -6 -1  3  240  244  12    -6  7  3   82   42  55     0 17  3  258  259  15

-4 20  2  186  204  38    -4 -9  3  359  380  11    -4 -1  3  122  112  13    -4  7  3  190  154  14     2 17  3  184  170  23

-2 20  2  319  339  16    -2 -9  3  396  409   9    -2 -1  3  220  225   6    -2  7  3  241  247  10     4 17  3   93   24 -93

0 20  2  235  158  19     0 -9  3  275  263   7     0 -1  3  172  169   4     0  7  3  225  226   7    -5 18  3  180  108  33

2 20  2  105  133  59     2 -9  3  129  158  16     2 -1  3  288  293   4     2  7  3    0   67  -1    -3 18  3   74   80 -73

-3-20  3   76   72 -76     4 -9  3  102   61  33     4 -1  3   53   35 -52     4  7  3    0   68  -1    -1 18  3   76    7 -76

-1-20  3  180  143  36     6 -9  3   76   32 -76     6 -1  3  175  160  18     6  7  3   52   57 -52     1 18  3  197  195  41

1-20  3   59   94 -58     8 -9  3    0   51  -1     8 -1  3  127  110  40     8  7  3   36   57 -36     3 18  3   38    9 -37

-4-19  3    0   34  -1    10 -9  3    0   48  -1    10 -1  3    0   23  -1   -11  8  3    0   40  -1     5 18  3   99   91 -98

-2-19  3   29  117 -29   -11 -8  3   16   53 -16   -11  0  3   96   10 -96    -9  8  3  252  271  20    -4 19  3  104   85-103

0-19  3   97   62  55    -9 -8  3  297  278  20    -7  0  3    0    3  -1    -7  8  3   87  101  52    -2 19  3  127  138  41

2-19  3  162  150  26    -7 -8  3  116   87  38    -5  0  3   52    1 -52    -5  8  3  411  417  10     0 19  3   71   66 -71

4-19  3  149  132  45    -5 -8  3  391  411  11    -3  0  3    0   14  -1    -3  8  3  175  172  15     2 19  3  101  133-101

-5-18  3  258  218  26    -3 -8  3  144   99  19    -1  0  3   62   55  22    -1  8  3  215  181   8    -3 20  3  110   85  74

-3-18  3  113   19  63    -1 -8  3  220  167  11     1  0  3   85   47  67     1  8  3  316  328   7    -1 20  3    0   84  -1

-1-18  3    0   13  -1     1 -8  3  221  238   8     3  0  3   97    4  18     3  8  3  175  181  18     1 20  3  115   59  88

1-18  3  123  121  69     3 -8  3   83   95  39     5  0  3    0   22  -1     5  8  3   41   48 -40    -2-20  4   99   41 -98

3-18  3   79   55 -78     5 -8  3   17   42 -17     7  0  3   85   59  57     7  8  3  169  175  30     0-20  4  376  343  14

5-18  3   74   45 -73     7 -8  3    5   84  -5     9  0  3   28   49 -28     9  8  3   90   38 -89     2-20  4   62   16 -62

-6-17  3   64   48 -63     9 -8  3    0   62  -1    11  0  3   55   56 -54   -10  9  3  100   91 -99    -3-19  4   98   51 -97

-4-17  3  391  413  17   -12 -7  3    0   54  -1   -12  1  3  143  101  50    -8  9  3   76   59 -75    -1-19  4  560  535  25

-2-17  3  258  244  22   -10 -7  3    0   29  -1   -10  1  3   61   60 -60    -6  9  3  328  323  13     1-19  4  100  122  53

0-17  3  307  290  32    -8 -7  3  198  188  24    -8  1  3   81   57 -80    -4  9  3  434  401  10     3-19  4  252  274  26

2-17  3   81   64 -81    -6 -7  3   79   37  55    -6  1  3  274  244  11    -2  9  3  402  406   9    -6-18  4  505  541  18

4-17  3   96   44 -96    -4 -7  3  190  168  14    -4  1  3   69   75  26     0  9  3  182  124  13    -4-18  4  511  492  16

6-17  3    0   27  -1    -2 -7  3  420  413   7    -2  1  3  150  145   8     2  9  3    0   31  -1    -2-18  4  765  728  15

-7-16  3  348  323  21     0 -7  3  331  340   5     0  1  3  324  322   3     4  9  3  117   91  32     0-18  4  126   89  68

-5-16  3  121  109  54     2 -7  3  211  203   8     2  1  3   41   79 -40     6  9  3   52   48 -52     2-18  4    0   45  -1

-3-16  3  196  204  29     4 -7  3  136   81  22     4  1  3  215  208  12     8  9  3   97   39 -97     4-18  4  283  345  25

-1-16  3  160  135  63     6 -7  3  152  153  26     6  1  3   98   15  40    10  9  3    0   50  -1    -7-17  4  301  367  27

1-16  3    0   11  -1     8 -7  3  125  191  46     8  1  3  200  194  24   -11 10  3  306  322  25    -5-17  4  399  391  18

3-16  3  114  101  54    10 -7  3  113  168  90    10  1  3   67   24 -67    -9 10  3    0   24  -1    -3-17  4  978  981  19

5-16  3  123   95  52   -11 -6  3  163   55  44   -11  2  3  153  142  45    -7 10  3  176  185  24    -1-17  4  320  312  12

7-16  3    0   39  -1    -9 -6  3   73   97 -73    -9  2  3   69   41 -69    -5 10  3  224  210  16     1-17  4 1209 1191  15

-8-15  3  129  152  80    -7 -6  3  211  218  18    -7  2  3  246  251  13    -3 10  3  222  222  14     3-17  4  167  170  32

-6-15  3    0   73  -1    -5 -6  3  250  234  12    -5  2  3  135  151  16    -1 10  3  175  177  11     5-17  4  529  507  16

-4-15  3   83   87 -82    -3 -6  3  227  203  10    -3  2  3  113  106  12     1 10  3  145   90  28    -8-16  4  387  373  21

-2-15  3  312  323  17    -1 -6  3   53   59  28    -1  2  3  278  294   5     3 10  3  237  234  16    -6-16  4  801  812  19

0-15  3  166  206  19     1 -6  3  232  175   8     1  2  3    0   37  -1     5 10  3   64   46 -63    -4-16  4  546  546  14

2-15  3  167  183  19     3 -6  3   81   83  33     3  2  3   45   67 -45     9 10  3  122   48  71    -2-16  4  791  786  16

4-15  3    0  125  -1     5 -6  3  130  168  26     5  2  3  173  176  16   -10 11  3  100   38-100     0-16  4  197  223  19

6-15  3   89  121 -88     7 -6  3   37   96 -36     7  2  3   52   46 -52    -8 11  3  187  178  28     2-16  4  129  148  65

-9-14  3  135  117  67     9 -6  3    0   20  -1     9  2  3  112   35  54    -6 11  3    0   78  -1     4-16  4  345  381  18

-7-14  3   28   25 -27   -12 -5  3  123   91  87    11  2  3    0  116  -1    -4 11  3  154  138  23     6-16  4  205  176  31

-5-14  3  221  198  23   -10 -5  3    0   15  -1   -12  3  3    0   21  -1    -2 11  3    0   30  -1    -9-15  4  433  414  20

-3-14  3   83   70 -82    -8 -5  3   91   35  52   -10  3  3   98   21  72     0 11  3  141  135  16    -7-15  4  247  229  27

-1-14  3  260  256  14    -6 -5  3  153  137  21    -8  3  3  203  201  20     2 11  3  196  199  18    -5-15  4  733  764  15

1-14  3   92   70  34    -4 -5  3   70   94  38    -6  3  3    0   86  -1     4 11  3  199  208  22    -3-15  4  444  420  13

3-14  3  132  126  34    -2 -5  3   33   69 -32    -4  3  3  178  173  11     8 11  3    0   21  -1    -1-15  4 1249 1232  28

5-14  3    0   68  -1     0 -5  3  261  249   5    -2  3  3  169  176   8    -9 12  3  128  102  50     1-15  4  207  162  15

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3-15  4  972  986  17     8 -6  4 1075 1067  21    -9  3  4  978 1044  20     1 11  4 1462 1473  32     5-16  5  315  332  21

5-15  4  138  126  44    10 -6  4   78  148 -77    -7  3  4  791  817  13     3 11  4  210  161  18    -8-15  5  242  194  30

7-15  4  619  608  16   -11 -5  4  465  472  16    -5  3  4 1517 1582  23     5 11  4  903  906  20    -6-15  5    0   50  -1

-8-14  4  921  898  23    -9 -5  4  361  349  15    -3  3  4 1621 1507  18     7 11  4  203  240  32    -4-15  5  219  211  23

-6-14  4  446  490  16    -7 -5  4 1530 1544  29    -1  3  4 2746 2855  11   -10 12  4  739  768  17    -2-15  5  134   63  35

-4-14  4  561  561  12    -5 -5  4  505  475  11     1  3  4 1381 1310  13    -8 12  4  253  256  22     0-15  5  332  316  11

-2-14  4  506  501  12    -3 -5  4 1430 1409  21     3  3  4 1638 1694  23    -6 12  4  320  325  16     2-15  5   53   26 -52

0-14  4  795  791  15    -1 -5  4 1154 1076  14     5  3  4  767  805  14    -4 12  4 1199 1220  20     4-15  5  260  253  21

2-14  4  219  244  14     1 -5  4 1527 1530  17     7  3  4 1124 1087  23    -2 12  4  236  165  16     6-15  5    0   55  -1

4-14  4  915  915  16     3 -5  4  651  661  11     9  3  4   26   55 -26     0 12  4  539  538   7    -9-14  5  126   89  68

6-14  4  446  432  16     5 -5  4 1967 1987  28   -12  4  4 1093 1118  22     2 12  4  981  984  13    -7-14  5    0  108  -1

-9-13  4  273  282  28     7 -5  4  700  670  13   -10  4  4  994 1032  24     4 12  4  230  253  22    -5-14  5  162  178  33

-7-13  4  675  689  13     9 -5  4  853  831  18    -8  4  4  350  358  12     6 12  4  135  135  49    -3-14  5  161  179  29

-5-13  4  289  275  17   -12 -4  4 1056 1088  20    -6  4  4 1105 1165  18     8 12  4  980  986  20    -1-14  5  152  155  25

-3-13  4  215  193  19   -10 -4  4 1109 1110  23    -4  4  4 1490 1482  22    -9 13  4  666  653  13     1-14  5   78  123 -78

-1-13  4  162  122  16    -8 -4  4  498  501  11    -2  4  4  427  428   7    -7 13  4  846  836  17     3-14  5  205  217  24

1-13  4  243  244  24    -6 -4  4  747  754  17     0  4  4  381  403  12    -5 13  4  440  421  12     7-14  5  112  149  73

3-13  4  485  462  11    -4 -4  4 1339 1306  22     2  4  4 1344 1338  15    -3 13  4  584  597  11   -10-13  5  163  119  50

5-13  4  981  965  15    -2 -4  4  321  255   6     4  4  4  888  912  18    -1 13  4  410  414   8    -8-13  5    0   69  -1

7-13  4  810  786  12     0 -4  4  277  321   5     6  4  4  686  682  14     1 13  4  618  620   7    -6-13  5  417  449  15

-10-12  4  876  878  16     2 -4  4 1701 1708  15     8  4  4 1014  978  22     3 13  4  430  444  14    -4-13  5  264  256  16

-8-12  4  131  105  50     4 -4  4  956  955  18    10  4  4 1181 1120  21     5 13  4  816  842  18    -2-13  5  345  385  13

-6-12  4  246  209  20     6 -4  4  297  304  14   -11  5  4  647  667  14     7 13  4  195  237  37     0-13  5   66   41 -65

-4-12  4  838  804  16     8 -4  4  908  868  17    -9  5  4  567  604  14    -8 14  4  434  419  16     2-13  5   56   24 -56

-2-12  4  732  714  15    10 -4  4  969  938  16    -7  5  4 1654 1677  30    -6 14  4  786  772  13     4-13  5  105   85  53

0-12  4  158  182  16    -9 -3  4  916  947  16    -5  5  4  625  638  12    -4 14  4  108   84  48     6-13  5   80   51 -79

2-12  4 1253 1249  15    -7 -3  4  724  725  13    -3  5  4 1794 1786  21    -2 14  4  753  770  13     8-13  5    4   81  -4

4-12  4  162  162  28    -5 -3  4 1586 1519  23    -1  5  4 1627 1541  14     0 14  4  418  412   9    -9-12  5  229  208  29

6-12  4  397  360  15    -3 -3  4 1223 1139  18     1  5  4 1675 1691  27     2 14  4  391  408  10    -7-12  5  169   58  30

8-12  4  662  672  14    -1 -3  4 2740 2727  11     3  5  4  800  792  13     4 14  4  468  471  15    -5-12  5   39   24 -38

-11-11  4  312  246  30     1 -3  4 1068  979  13     5  5  4 1694 1739  30     6 14  4  863  874  13    -3-12  5  247  225  16

-9-11  4  287  287  24     3 -3  4 1764 1789  22     7  5  4  447  469  13    -9 15  4  714  695  15    -1-12  5  256  268  10

-7-11  4  999 1024  20     5 -3  4  881  848  17     9  5  4  597  593  14    -7 15  4  445  437  15     1-12  5  130  128  19

-5-11  4  207  204  21     7 -3  4 1433 1384  24   -12  6  4  376  401  20    -5 15  4  890  872  18     3-12  5    0   69  -1

-3-11  4 1369 1412  30     9 -3  4  135  146  43   -10  6  4 1205 1193  26    -3 15  4  131  111  36     5-12  5    0   38  -1

-1-11  4  188  142  34   -12 -2  4  789  798  15    -8  6  4  119  108  35    -1 15  4 1008  999  32     7-12  5  132  100  45

1-11  4 1412 1481  22   -10 -2  4  416  427  15    -6  6  4  807  824  15     1 15  4  293  291  14   -10-11  5   63   24 -62

3-11  4  237  200  16    -8 -2  4 1540 1600  33    -4  6  4 1158 1180  26     3 15  4  907  896  19    -8-11  5  228  227  24

5-11  4 1350 1369  24    -6 -2  4  242  247  12    -2  6  4 1380 1328  22     5 15  4    0   56  -1    -6-11  5  298  289  16

7-11  4  140  114  37    -4 -2  4 2124 2124  19     0  6  4 1781 1807  33     7 15  4  527  557  24    -4-11  5  361  365  12

9-11  4  679  664  15    -2 -2  4  765  778  17     2  6  4 1142 1207  18    -8 16  4  310  318  22    -2-11  5  300  310  12

-10-10  4  583  574  16     0 -2  4 1340 1327  11     4  6  4 1216 1235  21    -6 16  4  592  590  14     2-11  5  151  154  16

-8-10  4  499  494  14     2 -2  4 1692 1680  13     6  6  4  156  127  25    -4 16  4  389  388  15     4-11  5  125   19  35

-6-10  4 1161 1149  22     4 -2  4  625  605  11     8  6  4 1452 1426  25    -2 16  4  252  230  14     6-11  5   97   99 -96

-4-10  4  599  612  11     6 -2  4 1561 1523  31    10  6  4  318  328  25     0 16  4  834  836  10     8-11  5    0    9  -1

-2-10  4 1321 1401  29     8 -2  4  299  290  18   -11  7  4  255  258  25     2 16  4  655  687  12   -11-10  5    0   14  -1

0-10  4  395  429   7    10 -2  4  895  869  16    -9  7  4  568  579  12     4 16  4  875  893  18    -9-10  5    0   24  -1

2-10  4   84   23  30   -11 -1  4    0  125  -1    -7  7  4 1150 1169  22     6 16  4  430  458  20    -7-10  5  334  342  16

4-10  4  614  625  10    -9 -1  4  180  162  24    -5  7  4  928  927  16    -7 17  4  592  569  15    -5-10  5  158  189  22

6-10  4  374  361  14    -7 -1  4 1017 1055  19    -3  7  4 1526 1510  24    -5 17  4  257  231  23    -3-10  5  112  114  28

8-10  4  501  468  15    -5 -1  4 1085 1048  23    -1  7  4 1343 1350  16    -3 17  4 1036 1024  20    -1-10  5  119   80  19

-11 -9  4  489  490  19    -3 -1  4 1895 1954  16     1  7  4 1309 1324  18    -1 17  4  422  429  11     1-10  5  206  222  12

-9 -9  4  320  317  20    -1 -1  4 2675 2664  12     3  7  4  758  751  13     1 17  4  754  746  11     3-10  5  100   28  37

-7 -9  4  462  434  12     1 -1  4 1997 2076  12     5  7  4  998 1002  19     3 17  4  190  173  33     5-10  5  217  214  20

-5 -9  4 1418 1418  33     3 -1  4 1078 1053  23     7  7  4  159  226  34     5 17  4  389  376  21     7-10  5   74   76 -74

-3 -9  4  259  209  12     5 -1  4 1167 1187  30     9  7  4  197  196  32    -6 18  4  356  363  20     9-10  5  325  334  21

-1 -9  4 3060 3087  41     7 -1  4  165  114  25   -12  8  4  258  266  27    -4 18  4  302  280  21   -10 -9  5   71   58 -70

1 -9  4  438  412  22     9 -1  4  312  300  19   -10  8  4  150  109  39    -2 18  4  135   79  41    -8 -9  5  239  233  21

3 -9  4 1691 1753  29   -12  0  4  342  348  21    -8  8  4 1628 1686  35     0 18  4  664  650  17    -6 -9  5  133   63  28

5 -9  4  292  291  15   -10  0  4  996 1033  19    -6  8  4  640  642  13     2 18  4  578  578  10    -4 -9  5  250  227  13

7 -9  4  598  591  12    -8  0  4  777  772  15    -4  8  4 2868 2921  26     4 18  4  576  633  17    -2 -9  5  101   33  27

9 -9  4  363  348  20    -6  0  4 3343 3470  25    -2  8  4  707  720  13    -5 19  4  316  304  22     0 -9  5  471  467   6

-10 -8  4  227  221  29    -4  0  4 1617 1569  20     0  8  4  131   57  23    -3 19  4  463  471  16     2 -9  5  249  238   9

-8 -8  4 1927 1946  38     0  0  4 3771 3819  21     2  8  4 3184 3308  18    -1 19  4  685  676  11     4 -9  5  323  318  13

-6 -8  4  572  570  12     2  0  4 1128 1074  20     4  8  4  648  630  10     1 19  4  299  300  15     6 -9  5    0   26  -1

-4 -8  4 3247 3335  26     4  0  4 3260 3296  23     6  8  4 1928 1932  36     3 19  4  203  198  36     8 -9  5   75   39 -74

-2 -8  4  267  231  10     6  0  4  464  457  11     8  8  4  282  232  21    -4 20  4  190  150  35   -11 -8  5   30   44 -29

0 -8  4  978  972  16     8  0  4 1156 1102  20   -11  9  4  179  169  36    -2 20  4  308  285  20    -9 -8  5  108   10  60

2 -8  4 2512 2616  53    10  0  4  408  393  18    -9  9  4  643  638  13     0 20  4  103   39  55    -7 -8  5  113   60  40

6 -8  4 1549 1603  36   -11  1  4  185  168  35    -7  9  4  322  281  14    -3-20  5  145  134  52    -5 -8  5   40   79 -40

8 -8  4  307  250  19    -9  1  4  206  200  21    -5  9  4 1752 1705  31    -1-20  5  124  104  40    -3 -8  5   48  115 -48

10 -8  4  397  382  20    -7  1  4 1080 1114  19    -3  9  4  728  741  13     1-20  5   83  105 -82    -1 -8  5    0   22  -1

-11 -7  4   68   34 -68    -5  1  4 1205 1188  24    -1  9  4 2685 2720  18    -4-19  5  109  186-108     1 -8  5   67  107  33

-9 -7  4  112   99  59    -3  1  4 1767 1824  17     1  9  4  318  307   8    -2-19  5   67  146 -67     3 -8  5  366  378  10

-7 -7  4  711  729  11    -1  1  4 2817 2865  10     3  9  4 1461 1445  30     0-19  5  176  190  35     5 -8  5  248  245  16

-5 -7  4  497  473  10     1  1  4 1596 1720  12     5  9  4  260  268  17     2-19  5    0   64  -1     7 -8  5  319  312  17

-3 -7  4 1389 1339  24     3  1  4 1233 1253  22     7  9  4  436  437  15    -5-18  5    0  112  -1     9 -8  5  118   63  67

-1 -7  4 1451 1431  16     5  1  4 1031 1021  17     9  9  4  377  383  20    -3-18  5  188  136  32   -12 -7  5  170   83  49

1 -7  4 1676 1697  31     7  1  4  140  125  30   -10 10  4  494  495  16    -1-18  5    0   11  -1   -10 -7  5  304  276  19

3 -7  4  890  841  15     9  1  4  192  210  30    -8 10  4  506  523  13     1-18  5    0   21  -1    -8 -7  5   40  120 -39

5 -7  4 1078 1053  21   -12  2  4  722  729  14    -6 10  4  850  839  18     3-18  5  121  130  62    -6 -7  5  217  201  15

7 -7  4  300  289  17   -10  2  4  437  452  15    -4 10  4  476  492  10    -6-17  5    0   35  -1    -4 -7  5  197  198  15

9 -7  4  284  238  21    -8  2  4 1478 1523  32    -2 10  4  614  564  10    -4-17  5  197  146  30    -2 -7  5  423  414   7

-12 -6  4  327  316  24    -6  2  4   78  104  39     0 10  4 1138 1201  14    -2-17  5  230  209  24     0 -7  5   33   32 -33

-10 -6  4 1329 1311  22    -4  2  4 2196 2146  20     2 10  4  792  804  10     0-17  5  118  100  50     2 -7  5  374  362   8

-8 -6  4  247  236  17    -2  2  4  674  650  10     4 10  4 1240 1237  25     2-17  5  463  446  10     4 -7  5   69   74 -69

-6 -6  4 1265 1328  30     0  2  4  603  607   7     6 10  4  710  701  13     4-17  5  142   90  44     6 -7  5    0   79  -1

-4 -6  4  647  680  13     2  2  4 2108 2098  17     8 10  4  546  556  16    -7-16  5   84   24 -83     8 -7  5   99    2  87

-2 -6  4 1859 1823  21     4  2  4  123  102  20   -11 11  4  408  418  20    -5-16  5  123   35  57   -11 -6  5  142  134  52

0 -6  4 1406 1378  15     6  2  4 1571 1636  31    -7 11  4 1064 1078  19    -3-16  5  170   97  31    -9 -6  5    0   62  -1

2 -6  4 1073 1094  21     8  2  4  306  307  18    -5 11  4  302  278  14    -1-16  5  101   88-101    -7 -6  5  340  363  13

4 -6  4  957  930  17    10  2  4  777  751  14    -3 11  4 1611 1677  31     1-16  5  153  124  22    -5 -6  5  291  279  10

6 -6  4  228  195  18   -11  3  4  134  107  49    -1 11  4  790  814  12     3-16  5  176  188  32    -3 -6  5  291  282   9

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1 -6  5    0   27  -1    -1  2  5    0   33  -1     5 10  5  123  101  42     0-16  6  413  379  12    -8 -6  6  112   62  37

1 -6  5  180  158   8     1  2  5    0   30  -1     7 10  5  145   22  43     2-16  6  120  105  44    -6 -6  6  677  672  12

3 -6  5  313  317  10     3  2  5  236  243  10   -10 11  5  108   58  69     4-16  6  167  150  38    -4 -6  6 1000  935  26

5 -6  5  323  324  13     5  2  5  183  226  18    -8 11  5  307  292  17    -9-15  6  321  304  25    -2 -6  6  394  373   8

7 -6  5  189  179  24     7  2  5   40   69 -40    -6 11  5  280  252  16    -7-15  6  199  119  32     0 -6  6 1223 1171  17

9 -6  5  116   27  60     9  2  5   76   89 -75    -4 11  5  390  408  12    -5-15  6  616  612  13     2 -6  6 1069 1076  12

-12 -5  5  100  113 -99   -12  3  5  103   82-103    -2 11  5  144  140  24    -3-15  6  280  250  18     4 -6  6 1000  952  18

-10 -5  5   61   14 -61   -10  3  5   70   76 -69     0 11  5  117  108  21    -1-15  6  690  690  19     6 -6  6  523  518  12

-8 -5  5  157  154  24    -8  3  5  208  218  18     2 11  5    0   10  -1     1-15  6  704  680   8     8 -6  6  625  629  13

-6 -5  5   11   47 -10    -6  3  5  195  200  14     4 11  5   64   21 -64     3-15  6  390  363  15   -11 -5  6  463  441  17

-4 -5  5  364  360   8    -4  3  5  316  299   8     6 11  5   85    6 -85     5-15  6  246  191  24    -9 -5  6  393  403  14

-2 -5  5  149  142  12    -2  3  5   59   18  30     8 11  5   95   21 -95    -8-14  6  589  603  15    -7 -5  6 1725 1747  29

0 -5  5  280  276   5     0  3  5   83   47  13    -9 12  5  223  224  28    -6-14  6  321  316  19    -5 -5  6 2005 2055  25

2 -5  5   95   95  17     2  3  5   38   36 -38    -7 12  5   85   37 -84    -4-14  6  236  193  20    -3 -5  6 2235 2308  21

4 -5  5   96   87  37     4  3  5    0   70  -1    -3 12  5  220  218  17    -2-14  6  395  405  14    -1 -5  6  535  541   6

6 -5  5   23    9 -22     6  3  5    0    7  -1    -1 12  5  173  171  23     0-14  6  296  323  23     1 -5  6  925  917  10

8 -5  5    0   83  -1     8  3  5   32   49 -31     1 12  5   90   57  33     2-14  6  797  810  18     3 -5  6  889  895  14

10 -5  5  149   34  46    10  3  5   22    4 -22     3 12  5  153   47  30     4-14  6  330  332  17     5 -5  6  103   36  38

-11 -4  5  194  178  32   -11  4  5  197  198  30     5 12  5   92   84 -91     6-14  6  212  201  29     7 -5  6  211  198  24

-9 -4  5   83   45 -82    -9  4  5  125   71  34     7 12  5   41   56 -41    -9-13  6  103  101-103     9 -5  6  158  201  45

-7 -4  5  186  170  17    -7  4  5  223  245  15   -10 13  5  226  198  30    -7-13  6  688  746  14   -12 -4  6   72  147 -72

-5 -4  5  214  201  11    -5  4  5  144  151  17    -8 13  5  124  105  50    -5-13  6 1269 1242  25   -10 -4  6  353  362  17

-3 -4  5  107   85  16    -3  4  5    0   34  -1    -6 13  5  446  434  15    -3-13  6 1113 1120  18    -8 -4  6  885  895  16

-1 -4  5  225  223   5    -1  4  5  134  141   8    -4 13  5  123  133  36    -1-13  6  739  739  10    -6 -4  6 1343 1389  28

1 -4  5  156  122   9     1  4  5   65   57  24    -2 13  5  236  251  18     1-13  6  263  251  12    -4 -4  6  296  280   8

3 -4  5  189   95  13     3  4  5  117  107  22     0 13  5  247  246  12     3-13  6  184  208  24    -2 -4  6  182  206  10

5 -4  5   95  116  39     5  4  5  139  133  24     2 13  5    0   50  -1     5-13  6  363  328  16     0 -4  6 2095 2090  14

7 -4  5    0   81  -1     7  4  5   30   61 -30     4 13  5  227  186  23     7-13  6  145  127  47     2 -4  6 2695 2730  42

9 -4  5  179  145  32     9  4  5   65   43 -65     6 13  5  128  128  56   -10-12  6  335  347  24     4 -4  6 1821 1842  28

-12 -3  5  109   43-109   -12  5  5   89  140 -88    -9 14  5  130  178  67    -8-12  6  415  424  17     6 -4  6  760  736  13

-10 -3  5   24   47 -24   -10  5  5   22   29 -22    -7 14  5  146  129  38    -6-12  6 1096 1119  19     8 -4  6  346  341  17

-8 -3  5  245  252  15    -8  5  5  192  172  20    -5 14  5  157   95  30    -4-12  6  225  122  18    10 -4  6  100  127 -99

-6 -3  5  187  208  14    -6  5  5    0   64  -1    -3 14  5  282  313  17    -2-12  6  217  201  17   -13 -3  6  300  316  25

-4 -3  5  383  384   7    -4  5  5  315  311   9    -1 14  5  115  113  25     0-12  6 1042 1089  13   -11 -3  6  335  315  19

-2 -3  5  120   94  12    -2  5  5  129  129  16     1 14  5  169  171  19     2-12  6 1034 1074  13    -9 -3  6  992  993  19

0 -3  5  243  237   5     0  5  5  208  112  48     3 14  5  131   69  40     4-12  6 1147 1130  22    -7 -3  6 1420 1473  31

2 -3  5  147  110  22     2  5  5  360  351  11     5 14  5  119   53  60     6-12  6  260  238  22    -5 -3  6 2822 2832  22

4 -3  5  109   88  25     4  5  5    0    2  -1     7 14  5    0   44  -1     8-12  6  260  264  27    -3 -3  6 1621 1595  19

6 -3  5   83   60  64     6  5  5   77   61 -76    -8 15  5    0   95  -1   -11-11  6  516  531  18    -1 -3  6 1029 1088  14

8 -3  5    0   22  -1     8  5  5  214  114  28    -6 15  5  146   35  37    -9-11  6  245  239  26     1 -3  6  145  129  16

10 -3  5  103    2-103    10  5  5  107   70-107    -4 15  5   74   93 -73    -7-11  6 1124 1183  23     3 -3  6  323  347  10

-13 -2  5  151  178  53   -11  6  5  164  154  37     0 15  5  233  228  18    -5-11  6  831  835  15     5 -3  6  484  466  10

-11 -2  5  215  222  29    -9  6  5   78   76 -78     2 15  5  127   39  30    -3-11  6 1161 1158  19     7 -3  6  218  199  22

-9 -2  5  182  184  24    -7  6  5  259  279  14     6 15  5  134   84  61    -1-11  6  184  140  17     9 -3  6  117   36  60

-7 -2  5  244  263  13    -5  6  5  217  250  13    -7 16  5    0   66  -1     1-11  6  640  642  16   -12 -2  6  667  681  14

-5 -2  5  507  484   9    -3  6  5  281  282  10    -5 16  5  120   98  57     3-11  6  225  221  18   -10 -2  6  207  219  25

-3 -2  5  128   92  11    -1  6  5   45   30 -44    -3 16  5  114  168  52     5-11  6  248  225  20    -8 -2  6  659  651  11

-1 -2  5  125  139   8     1  6  5  136  102  15    -1 16  5   98   86 -97     7-11  6  158  166  38    -6 -2  6  571  543   9

1 -2  5  167  168   7     3  6  5  143  140  20     1 16  5  106   59  44   -10-10  6  248  220  28    -4 -2  6  271  228   8

3 -2  5  108   95  20     5  6  5   75  153 -74     3 16  5  242  246  29    -8-10  6  104   85  59    -2 -2  6 1137 1131  18

5 -2  5  166   49  19     7  6  5   67   13 -67     5 16  5  206  192  33    -6-10  6    0   13  -1     0 -2  6  724  721   9

7 -2  5   34   93 -34     9  6  5  124  111  61    -8 17  5  132   72  57    -4-10  6  455  422  10     2 -2  6 1747 1757  16

9 -2  5  258  231  24   -12  7  5  192   89  34    -6 17  5   67   96 -66    -2-10  6   36   53 -35     4 -2  6 1169 1177  21

-12 -1  5  100  165 -99   -10  7  5  290  309  20    -4 17  5  115   57  55     0-10  6  109   80  63     6 -2  6  919  902  18

-10 -1  5  133  119  42    -8  7  5  228  224  19    -2 17  5  136  166  29     2-10  6  495  509  10     8 -2  6  862  860  19

-8 -1  5   75   20 -75    -6  7  5   89  102  45     0 17  5  268  265  16     4-10  6  483  499  12    10 -2  6  399  424  21

-6 -1  5  438  434   9    -4  7  5  377  393  10     2 17  5  334  335  14     6-10  6  648  646  13   -13 -1  6  685  699  15

-4 -1  5   49   65 -49    -2  7  5  341  339   9     4 17  5   82   76 -82     8-10  6  674  632  14   -11 -1  6 1137 1159  23

-2 -1  5  385  386   5     0  7  5  126  145  15    -7 18  5    0   21  -1   -11 -9  6  554  538  17    -9 -1  6  847  844  12

0 -1  5  148  136  12     2  7  5  308  297   7    -5 18  5  214  190  29    -9 -9  6  968  978  17    -7 -1  6  877  864  16

2 -1  5  353  346   5     4  7  5  125   72  26    -3 18  5  117   76  56    -7 -9  6  191  124  21    -5 -1  6  768  705  15

4 -1  5  112   11  23     6  7  5    0   60  -1    -1 18  5   84   86 -84    -5 -9  6  692  681  14    -3 -1  6  583  608  10

8 -1  5  117   25  47     8  7  5    0   13  -1     1 18  5  101   80  50    -3 -9  6  424  405   9    -1 -1  6 1619 1553  12

10 -1  5  125   63  66   -11  8  5    0   95  -1     3 18  5  133  134  65    -1 -9  6 1026 1025  12     1 -1  6 2128 2121  14

-13  0  5  132   24  58    -9  8  5   51   66 -50    -4 19  5  189  125  33     1 -9  6 1159 1165  15     3 -1  6 1124 1148  26

-11  0  5  125   16  57    -7  8  5  198  193  19    -2 19  5  210  196  20     3 -9  6 1216 1244  22     5 -1  6  551  557  12

-9  0  5  106   11  45    -5  8  5  135  150  25     0 19  5   59   77 -59     5 -9  6  696  670  16     7 -1  6   29   78 -29

-7  0  5    0   34  -1    -3  8  5   57   11 -56     2 19  5  134  106-134     7 -9  6  301  280  19     9 -1  6  512  487  15

-5  0  5    0   15  -1    -1  8  5  119   80  15    -3 20  5  124  103  65     9 -9  6  196  195  35   -12  0  6  196  219  35

-3  0  5   73   29  21     1  8  5   77  105  28    -1 20  5   78   70 -78   -12 -8  6  894  916  15   -10  0  6  478  477  13

-1  0  5   93   76  20     3  8  5  246  271  14    -2-20  6  124   45  62   -10 -8  6  238  247  26    -8  0  6 1193 1216  22

1  0  5   76   35  14     5  8  5  156  146  28     0-20  6  129  129  36    -8 -8  6   72  168 -71    -6  0  6  741  735  13

3  0  5   70   75  38     7  8  5  171  146  35    -5-19  6  320  298  24    -6 -8  6 1343 1342  34    -4  0  6 2968 2865  20

5  0  5    0   52  -1     9  8  5  187  115  36    -3-19  6  203  144  31    -4 -8  6  744  735  17    -2  0  6  819  731  13

7  0  5   31   90 -30   -12  9  5   51  104 -51    -1-19  6  128   57  35    -2 -8  6  980  969  16     0  0  6  283  292   5

9  0  5  147  101  42   -10  9  5    0   32  -1     1-19  6  296  255  15     0 -8  6  767  763   9     2  0  6  154  161  33

-12  1  5  161  177  44    -8  9  5  164  148  27    -6-18  6  131   35  62     2 -8  6  145  106  15     4  0  6  445  423   9

-10  1  5  147  113  32    -6  9  5    0   99  -1    -4-18  6  272  286  24     4 -8  6  223  156  18     6  0  6  965  982  21

-8  1  5    0  102  -1    -4  9  5  144  173  23    -2-18  6  219  207  28     6 -8  6  661  667  12     8  0  6 1227 1264  27

-6  1  5  318  285  10    -2  9  5   81   23  44     0-18  6  173  172  25     8 -8  6  970  951  18    10  0  6 1032 1008  17

-4  1  5  253  246   8     0  9  5  426  427   8     2-18  6  144  128  29   -11 -7  6  788  803  15   -13  1  6  706  746  15

-2  1  5  168  180   8     2  9  5  160  193  21     4-18  6  142  151  49    -9 -7  6  450  473  14   -11  1  6 1204 1248  23

0  1  5  261  266   5     4  9  5  230  232  18    -7-17  6  206  191  36    -7 -7  6  551  541  10    -9  1  6  861  883  22

2  1  5  209  205   7     6  9  5    0   58  -1    -5-17  6  116  109  69    -5 -7  6  640  611  12    -7  1  6  813  773  17

4  1  5   97   86  31     8  9  5    0  114  -1    -3-17  6  119  123  55    -3 -7  6  528  486  11    -5  1  6  600  559  10

6  1  5    0   13  -1   -11 10  5  159   82  44    -1-17  6  168  147  23    -1 -7  6 1484 1457  24    -3  1  6  389  382   7

8  1  5  110   59  60    -9 10  5  181  165  29     1-17  6  546  545  10     1 -7  6 1493 1466  41    -1  1  6 1762 1674  12

10  1  5  152   64  51    -7 10  5  349  361  15     3-17  6  696  654  13     3 -7  6 1248 1278  30     1  1  6 2412 2403  46

-13  2  5    0  137  -1    -5 10  5  124   45  28     5-17  6  371  341  20     5 -7  6  299  262  14     3  1  6 1312 1265  25

-9  2  5  200  176  20    -3 10  5  268  285  13    -8-16  6   79   34 -78     7 -7  6  353  299  16     5  1  6  729  728  11

-7  2  5  202  213  15    -1 10  5   34   78 -34    -6-16  6  255  299  26     9 -7  6  503  476  15     7  1  6  170  112  28

-5  2  5  503  493   8     1 10  5    0   40  -1    -4-16  6  365  343  17   -12 -6  6  159  127  50     9  1  6  544  541  15

-3  2  5  195  166   8     3 10  5   82   15 -81    -2-16  6  175  181  30   -10 -6  6  590  607  16   -12  2  6  648  643  14

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-10  2  6  283  323  19     0 10  6  425  434   8     1-16  7  174  187  45     3 -6  7    0   51  -1     9  2  7   25  101 -25

-8  2  6  420  402  11     2 10  6  613  610  11     3-16  7  116  120  60     5 -6  7  135  176  30   -12  3  7  106  207-105

-6  2  6 1050 1016  19     4 10  6  707  694  15     5-16  7   79  129 -79     7 -6  7  143  121  38    -8  3  7   24   89 -24

-4  2  6  661  638  11     6 10  6  786  811  18    -8-15  7  288  249  24     9 -6  7  189  187  34    -6  3  7  293  300  11

-2  2  6 1592 1555  18     8 10  6  815  806  15    -6-15  7  193  242  33   -12 -5  7  109  130-108    -4  3  7  363  352   8

0  2  6  513  520   7   -11 11  6  776  784  14    -4-15  7  293  272  18   -10 -5  7  115   36  55    -2  3  7   97  108  19

2  2  6 1624 1620  16    -9 11  6  296  319  20    -2-15  7  140   37  36    -8 -5  7   95   69  44     0  3  7  118   52  12

4  2  6  836  842  16    -7 11  6 1383 1348  25     0-15  7   82   12 -81    -6 -5  7  373  374  10     2  3  7   71   85  39

6  2  6 1046 1041  23    -5 11  6  578  565  11     2-15  7    0   60  -1    -4 -5  7  320  315   9     6  3  7   60   31 -60

8  2  6  947  920  18    -3 11  6 1124 1130  21     4-15  7   99   16  91    -2 -5  7  309  306   8     8  3  7  194   56  30

10  2  6  628  625  16    -1 11  6  181  153  18     6-15  7  158   49  42     0 -5  7  123  107  13   -13  4  7    0   33  -1

-13  3  6  447  481  18     1 11  6  699  711  23    -9-14  7   34   74 -34     2 -5  7    0   53  -1   -11  4  7   57   81 -57

-11  3  6  396  408  17     3 11  6  680  652  14    -7-14  7    0   43  -1     4 -5  7   83   57  51    -9  4  7    0   55  -1

-9  3  6 1108 1134  17     5 11  6  179  188  29    -5-14  7  149   97  34     6 -5  7  111  106  45    -7  4  7   40   16 -40

-7  3  6 1362 1382  32     7 11  6  390  409  19    -3-14  7   50   31 -50     8 -5  7  225  198  26    -5  4  7  152   94  16

-5  3  6 2724 2668  23   -10 12  6  326  334  21    -1-14  7  274  294  12   -13 -4  7  152    3  50    -3  4  7  111  125  17

-3  3  6 1370 1320  20    -8 12  6  122  116  48     1-14  7   86  100 -86   -11 -4  7  135  128  54    -1  4  7   91   79  14

-1  3  6 1240 1285  17    -6 12  6  531  476  12     3-14  7  315  327  17    -9 -4  7   98   13  54     1  4  7    0   64  -1

1  3  6  145   99  17    -4 12  6 1004  997  19     5-14  7   70   49 -69    -7 -4  7  152  129  21     3  4  7  136  149  23

3  3  6  122   95  21    -2 12  6  323  314  13   -10-13  7  131   27  71    -5 -4  7   76   20  39     5  4  7   61   13 -61

5  3  6  640  611  12     0 12  6 1688 1713  31    -8-13  7   65   53 -64    -3 -4  7  175  179  12     9  4  7  167  124  39

7  3  6  161  158  30     2 12  6  952  974  13    -6-13  7   71  113 -70    -1 -4  7  207  205   7   -12  5  7    0   84  -1

9  3  6  368  329  19     4 12  6 1210 1225  21    -4-13  7  184  217  25     1 -4  7  258  258   7   -10  5  7   98  117  67

-12  4  6  219  177  30     6 12  6  238  228  27    -2-13  7  189  211  22     3 -4  7  255  244  12    -8  5  7    5   32  -4

-10  4  6  197  205  26    -9 13  6  241  246  24     0-13  7  251  238  12     5 -4  7  158  176  24    -6  5  7   84   77  43

-8  4  6  802  793  15    -7 13  6 1066 1063  24     2-13  7   76   63  58     7 -4  7   32  107 -31    -4  5  7  222  218  12

-6  4  6  730  735  14    -5 13  6 1218 1139  25     4-13  7   50    9 -49     9 -4  7  123   47  57    -2  5  7  248  238  10

-4  4  6  222  232  11    -3 13  6 1138 1096  22     6-13  7  205  182  30   -12 -3  7  209  240  32     0  5  7  130  133  17

-2  4  6  796  850  14    -1 13  6  420  353   8    -9-12  7  189  173  34   -10 -3  7  105  127  77     2  5  7  104  115  20

0  4  6 2314 2325  14     1 13  6  166  116  18    -7-12  7    0   18  -1    -6 -3  7  166  169  16     4  5  7   62   88 -62

2  4  6 2717 2768  16     3 13  6  742  731  11    -5-12  7   70   34 -70    -4 -3  7  173  175  12     6  5  7    0    1  -1

4  4  6 1723 1809  29     5 13  6  510  529  15    -3-12  7    0   29  -1    -2 -3  7  114   76  17     8  5  7  134  131  50

6  4  6  758  752  14     7 13  6   47  140 -46    -1-12  7  192  197  34     0 -3  7    0   21  -1   -11  6  7  149   66  42

8  4  6  465  437  16   -10 14  6  229  193  30     1-12  7  358  342   9     2 -3  7  140  116  17    -9  6  7  193  154  21

-11  5  6  561  570  14    -8 14  6  620  619  14     3-12  7  316  342  16     4 -3  7  182  178  18    -7  6  7  172  166  19

-9  5  6  482  511  12    -6 14  6  409  383  15     5-12  7  262  271  21     6 -3  7    0   25  -1    -5  6  7   42    8 -42

-7  5  6 1980 1996  30    -4 14  6  167  123  27     7-12  7    0   71  -1   -13 -2  7   91  119 -91    -3  6  7  284  284  10

-5  5  6 2272 2170  25    -2 14  6 1308 1313  25   -10-11  7  138  185  55   -11 -2  7   14   61 -13    -1  6  7  152  164  11

-3  5  6 2397 2331  22     0 14  6  715  727  11    -8-11  7  130   57  42    -9 -2  7  242  220  19     1  6  7  126  106  14

-1  5  6  338  355   5     2 14  6 1489 1514  51    -6-11  7   90   60  62    -7 -2  7   81   54  46     3  6  7  155  156  21

1  5  6  462  455   5     4 14  6  305  321  20    -4-11  7  124  100  32    -5 -2  7  132  133  16     5  6  7  127   69  33

3  5  6 1427 1417  29     6 14  6  438  450  18    -2-11  7  172  136  19    -3 -2  7   25   23 -24     7  6  7   82   20 -82

5  5  6  278  251  14    -9 15  6  673  676  14     0-11  7   76   91  40    -1 -2  7  320  311   5     9  6  7    0   72  -1

7  5  6  405  412  15    -7 15  6   54   95 -53     2-11  7   68   63 -68     1 -2  7  281  281   6   -12  7  7   93  151 -93

9  5  6   93  161 -93    -5 15  6  985  987  17     4-11  7  168  107  27     3 -2  7  301  312  11    -8  7  7  101  103  54

-12  6  6  192  164  34    -3 15  6  197  225  24     6-11  7  151  113  38     5 -2  7  210  179  17    -6  7  7  410  392  11

-10  6  6  636  630  12    -1 15  6  823  823  10     8-11  7  162   89  42     7 -2  7  112   68  48    -4  7  7  241  203  13

-8  6  6  316  316  14     1 15  6  230  180  16   -11-10  7  103  108-103     9 -2  7   35   35 -35    -2  7  7  218  124  14

-6  6  6  802  779  17     3 15  6  203  196  29    -9-10  7    0   13  -1   -12 -1  7  253  260  26     0  7  7    0   23  -1

-4  6  6 1607 1656  26     5 15  6  377  392  20    -7-10  7  291  293  17   -10 -1  7  116   94  48     2  7  7  142  149  15

-2  6  6  373  376   8    -8 16  6  377  352  19    -5-10  7  143   74  25    -8 -1  7    0   48  -1     4  7  7  100  108  43

0  6  6 2304 2310  20    -6 16  6  352  361  19    -3-10  7  401  411  11    -6 -1  7  303  308  10     6  7  7   34  105 -34

2  6  6 1383 1415  18    -4 16  6  653  649  15    -1-10  7   59   81 -59    -4 -1  7  131  113  15     8  7  7   69   65 -68

4  6  6 1455 1525  32    -2 16  6  264  254  14     1-10  7  382  396  10    -2 -1  7  315  317   7    -9  8  7    0   21  -1

6  6  6  488  507  13     0 16  6  366  355  11     3-10  7   97  112  47     0 -1  7  185  171   7    -7  8  7    0   11  -1

8  6  6  638  626  14     2 16  6  344  350  13     5-10  7  306  293  17     2 -1  7  171  188  10    -5  8  7  366  387  11

-11  7  6  982  991  18     4 16  6  301  320  22     7-10  7   23   40 -23     4 -1  7    0   74  -1    -1  8  7  235  244   9

-9  7  6  574  582  13    -7 17  6  523  529  16   -12 -9  7  239  252  33     6 -1  7  114  171  40     1  8  7  311  308   8

-7  7  6  911  956  19    -5 17  6  358  382  18   -10 -9  7  212  197  30     8 -1  7  114   83  58     3  8  7   83   28  57

-5  7  6  665  649  10    -3 17  6  208  185  26    -8 -9  7  209  211  23   -13  0  7  102   14-101     5  8  7  150  162  31

-3  7  6  719  690  15    -1 17  6  227  229  17    -6 -9  7    0   30  -1   -11  0  7    0   19  -1     7  8  7  160  157  37

-1  7  6  927  927  11     1 17  6  716  713  10    -4 -9  7   75   23  55    -9  0  7    0   67  -1   -12  9  7  194  215  37

1  7  6 1079 1098  13     3 17  6    0   14  -1    -2 -9  7  129   98  22    -7  0  7   69   18 -69   -10  9  7  213  213  29

3  7  6  451  439  12    -6 18  6  359  370  20     0 -9  7  135  152  23    -5  0  7  102   60  21    -8  9  7  318  315  16

5  7  6   30   27 -30    -4 18  6  549  563  15     2 -9  7   80   65  49    -3  0  7   75   78  23    -6  9  7   73   39 -72

7  7  6  125  125  47    -2 18  6  161  126  25     4 -9  7  117  148  36    -1  0  7  156  150   7    -4  9  7   65   47 -65

9  7  6  490  524  18     0 18  6  135  158  32     8 -9  7    0   59  -1     1  0  7  215  228   7    -2  9  7  289  277  12

-12  8  6  656  658  15     2 18  6  165   92  28    -9 -8  7  204  129  25     3  0  7  123  160  23     0  9  7  219  238  18

-10  8  6  740  738  13    -5 19  6  296  288  23    -7 -8  7   83   17 -82     5  0  7  157  159  22     2  9  7    0   92  -1

-8  8  6  118   76  40    -3 19  6    0   56  -1    -5 -8  7  494  494   9     7  0  7    0   51  -1     4  9  7   89   34  64

-6  8  6 1804 1865  31    -1 19  6  150  149  29    -3 -8  7  148  141  19     9  0  7    0   41  -1     6  9  7  171  135  32

-4  8  6  509  482   9     1 19  6    4   28  -3    -1 -8  7  489  475   6   -12  1  7  224  172  28     8  9  7    0   29  -1

-2  8  6 1615 1623  26    -2 20  6  441  436  12     1 -8  7   26   64 -25   -10  1  7    0   52  -1   -11 10  7   95  116 -94

0  8  6  520  529   7    -1-20  7  122   98  38     3 -8  7  226  244  16    -8  1  7   55   14 -55    -7 10  7  172  134  24

2  8  6 1069 1052  14    -4-19  7  108   59  93     5 -8  7  125   32  34    -6  1  7  292  299  11    -5 10  7   69   14 -69

4  8  6  194  186  20    -2-19  7    0   39  -1     7 -8  7  246  243  25    -4  1  7  151  159  13    -3 10  7  127  174  26

6  8  6 1075 1074  21     0-19  7   64   74 -64   -12 -7  7    0   77  -1    -2  1  7  358  352   6    -1 10  7   66   14  45

8  8  6  857  822  18     2-19  7    0   17  -1   -10 -7  7   54   58 -54     0  1  7  103   96  18     1 10  7  195  187  12

-11  9  6  635  644  15    -5-18  7  307  299  23    -8 -7  7  305  296  14     2  1  7  144  160  12     3 10  7  121   52  37

-9  9  6 1247 1280  24    -3-18  7  149  147  54    -6 -7  7  418  399  10     4  1  7  122  131  25     5 10  7   60   77 -59

-7  9  6  184  163  22    -1-18  7  229  210  19    -4 -7  7  373  358  10     6  1  7    0   37  -1     7 10  7   86   70 -85

-5  9  6  847  869  12     1-18  7    0   52  -1    -2 -7  7  153   34  16     8  1  7  105  179  88   -10 11  7   93  108 -93

-3  9  6  845  855  16     3-18  7    0   88  -1     0 -7  7    0    6  -1   -13  2  7   73  126 -72    -8 11  7   96   52  73

-1  9  6 1311 1331  20    -6-17  7  233  249  29     2 -7  7  187  183  11   -11  2  7    0   63  -1    -6 11  7  103  131  46

1  9  6  575  575   6    -4-17  7    0   48  -1     4 -7  7  120   74  32    -9  2  7  193  167  22    -4 11  7   85   84 -84

3  9  6 1333 1320  22    -2-17  7    0   23  -1     6 -7  7  135  140  37    -7  2  7  137  145  22    -2 11  7    0   44  -1

5  9  6   92   31  70     0-17  7  210  200  18     8 -7  7    0   41  -1    -5  2  7   56   54 -56     0 11  7   88   48  41

7  9  6  127  121  51     2-17  7   26   72 -26   -11 -6  7    0    9  -1    -3  2  7  239  212   8     2 11  7   50   17 -50

-10 10  6  182  152  32     4-17  7  123   70  57    -9 -6  7    0   60  -1    -1  2  7    0   15  -1     4 11  7   99   55  65

-8 10  6  602  591  12    -7-16  7  204  215  33    -5 -6  7   96   75  30     1  2  7   95   60  15     6 11  7   87   33 -87

-6 10  6  600  620  10    -5-16  7  102  134-102    -3 -6  7  310  334   9     3  2  7    0   10  -1   -11 12  7  144  127  49

-4 10  6 1038 1072  18    -3-16  7  417  420  15    -1 -6  7   68  100 -68     5  2  7    0   16  -1    -9 12  7   98  127 -97

-2 10  6  328  322  12    -1-16  7    0   68  -1     1 -6  7  261  278   9     7  2  7  115  136  51    -7 12  7  133   27  39

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-5 12  7   83   55  76     3-13  8  585  552  12     6 -4  8  910  884  15     8  4  8  719  707  14    -2 14  8  197  148  24

-3 12  7   25   24 -25     5-13  8    0   69  -1     8 -4  8  714  695  16   -13  5  8  661  709  15     0 14  8  516  526   9

-1 12  7   75  121 -75   -10-12  8  428  436  20   -13 -3  8  448  460  19   -11  5  8  700  708  16     2 14  8  199  189  18

1 12  7  304  316  11    -8-12  8  467  485  16   -11 -3  8 1109 1099  21    -9  5  8  519  546  12     4 14  8  936  943  20

3 12  7  206  172  23    -6-12  8  394  392  14    -9 -3  8  277  281  17    -7  5  8  196  166  17    -9 15  8  125  189  73

5 12  7  151  150  39    -4-12  8  161  133  26    -7 -3  8  646  662  12    -5  5  8  114   74  25    -7 15  8  158   53  37

7 12  7    0  108  -1    -2-12  8  334  343  13    -5 -3  8  599  591   9    -3  5  8  186  195  13    -5 15  8  180  160  28

-10 13  7   82   24 -82     0-12  8  143  116  19    -3 -3  8 1162 1179  22    -1  5  8    0   51  -1    -3 15  8  197   63  27

-8 13  7  222  191  26     2-12  8  598  604   8    -1 -3  8  699  683   8     1  5  8  327  329   7    -1 15  8  397  422  10

-6 13  7  125  111  51     4-12  8  562  532  12     1 -3  8 1417 1429  55     3  5  8  236  195  15     1 15  8  152  114  24

-4 13  7  125   72  34     6-12  8  759  738  14     3 -3  8  373  364  10     5  5  8  788  762  13     3 15  8  412  444  17

-2 13  7  373  395  14   -11-11  8  324  313  26     5 -3  8  239  221  17     7  5  8  772  768  16     5 15  8  271  277  28

0 13  7  135  166  25    -9-11  8  694  698  14     7 -3  8 1242 1180  26   -10  6  8 1056 1093  20    -8 16  8  153  139  44

2 13  7  174  115  36    -7-11  8  190  170  26     9 -3  8  380  379  20    -8  6  8  726  740  13    -6 16  8  731  722  13

4 13  7  122  115  54    -5-11  8  589  572  12   -12 -2  8  355  330  20    -6  6  8 1578 1557  29    -4 16  8  625  651  13

6 13  7  208  179  33    -3-11  8  136  130  27   -10 -2  8  152   65  33    -4  6  8  283  182  11    -2 16  8 1271 1266  23

-9 14  7  112   16  70    -1-11  8  715  686   9    -8 -2  8 1382 1371  31    -2  6  8 1884 1936  24     0 16  8  333  328  18

-7 14  7   52   17 -51     1-11  8  122   77  21    -6 -2  8  209  136  14     0  6  8  289  279   7     2 16  8  495  512  11

-5 14  7  112  126  52     3-11  8  799  769  14    -4 -2  8 2219 2236  21     2  6  8 1791 1803  20     4 16  8  171  150  40

-3 14  7    0   24  -1     5-11  8  407  447  16    -2 -2  8  521  516   7     4  6  8  407  406  13    -7 17  8    0  100  -1

-1 14  7  247  253  13     7-11  8  113   57  71     0 -2  8 2362 2368  15     6  6  8 1222 1185  25    -5 17  8  435  376  16

1 14  7  111   29  34   -10-10  8    0   34  -1     2 -2  8  246  230   8     8  6  8  124  101  62    -3 17  8  315  311  20

3 14  7  310  304  19    -8-10  8   82   95 -82     4 -2  8 1774 1761  31   -11  7  8  581  572  14    -1 17  8  246  254  17

5 14  7   96   30 -95    -6-10  8  551  505  13     6 -2  8   37  117 -37    -9  7  8  798  796  11     1 17  8  743  753   9

-8 15  7  242  220  25    -4-10  8  435  406  12     8 -2  8  688  663  13    -7  7  8  252  232  15     3 17  8  273  224  25

-6 15  7  139   83  45    -2-10  8 1542 1506  29   -13 -1  8  406  443  20    -5  7  8  818  769  14    -6 18  8  309  319  24

-4 15  7  294  307  18     0-10  8  701  704  24   -11 -1  8  555  540  15    -3  7  8  188  180  14    -4 18  8  738  747  14

-2 15  7   94   49 -93     2-10  8  883  870  17    -9 -1  8 1241 1244  22    -1  7  8   76   68  28    -2 18  8  831  825  13

0 15  7  144  117  24     4-10  8  416  423  14    -7 -1  8  757  744  15     1  7  8  894  892  12     0 18  8  495  499  17

2 15  7  159  148  24     6-10  8  284  304  21    -5 -1  8 1709 1659  24     3  7  8  355  324  12     2 18  8  196  198  25

4 15  7    0   22  -1   -11 -9  8  594  592  16    -3 -1  8  274  270   8     5  7  8 1018 1016  19    -3 19  8   73   46 -72

-7 16  7  126  164  60    -9 -9  8  488  479  14    -1 -1  8   89    8  15     7  7  8  406  410  18    -1 19  8  451  463  12

-5 16  7  109  141  60    -7 -9  8 1394 1465  24     1 -1  8 1393 1418  17   -12  8  8  177   85  36    -4-19  9   36   29 -35

-3 16  7  301  290  18    -5 -9  8  660  628  12     3 -1  8  423  414   9   -10  8  8  312  272  19    -2-19  9  101   49-100

-1 16  7   73   39 -72    -3 -9  8 1485 1540  30     5 -1  8 1147 1163  21    -8  8  8  665  650  11     0-19  9  103  118  54

1 16  7  120  105  34    -1 -9  8 1007 1022  15     7 -1  8  217  181  24    -6  8  8  607  612  10    -5-18  9  188  182  35

3 16  7  117  146  64     1 -9  8   70   54  55     9 -1  8  365  394  21    -4  8  8 2466 2491  28    -3-18  9  151  145  44

-6 17  7  235  235  25     3 -9  8 1268 1247  21   -12  0  8  655  647  15    -2  8  8 1878 1840  27    -1-18  9  149  191  30

-4 17  7  146  135  44     5 -9  8  131   53  39   -10  0  8  216  249  23     0  8  8 2131 2146  25     1-18  9  135  142  35

-2 17  7  140   98  29     7 -9  8  448  450  16    -8  0  8  661  654  10     2  8  8  244  217  16    -6-17  9    0   48  -1

0 17  7  287  305  15   -12 -8  8    0   63  -1    -6  0  8 2209 2223  26     4  8  8  683  688  13    -4-17  9  234  214  26

2 17  7   48   23 -47   -10 -8  8  706  719  13    -4  0  8  770  787  14     6  8  8  515  528  14    -2-17  9   84   31 -83

4 17  7    0   30  -1    -8 -8  8  498  497  12    -2  0  8 4994 5122  19     8  8  8  217  198  33     0-17  9  111  124  44

-5 18  7  230  211  28    -6 -8  8  298  201  14     0  0  8  436  473   5   -11  9  8  533  571  16     2-17  9  208  216  20

-3 18  7  147   82  41    -4 -8  8 1969 1992  28     2  0  8 2457 2513  34    -9  9  8  632  660  15    -7-16  9  107  105-106

-1 18  7  125  147-124    -2 -8  8 1128 1151  19     4  0  8  665  645  10    -7  9  8  938  886  17    -5-16  9    0   55  -1

1 18  7    0   45  -1     0 -8  8 2140 2127  19     6  0  8  746  734  17    -5  9  8  516  508  10    -3-16  9  207  233  27

-4 19  7   82   42 -81     2 -8  8  201  192  12     8  0  8  609  578  14    -3  9  8  474  428   9    -1-16  9  194  197  19

-2 19  7   88   43 -87     4 -8  8  991  973  19   -13  1  8  390  444  20    -1  9  8 1098 1119  14     1-16  9  291  297  16

0 19  7    0   30  -1     6 -8  8  327  343  18   -11  1  8  541  521  14     1  9  8  703  708   8     3-16  9  150  130  41

-3-19  8  533  504  16     8 -8  8  337  319  22    -9  1  8 1261 1277  21     3  9  8 1278 1260  24    -8-15  9  201  197  35

-1-19  8  187  191  33   -11 -7  8  363  377  20    -7  1  8  831  829  17     5  9  8  501  518  13    -6-15  9   29   72 -29

1-19  8  357  364  14    -9 -7  8 1044 1047  20    -5  1  8 1702 1648  24     7  9  8  526  548  16    -4-15  9  197  209  25

-6-18  8  103   35-103    -7 -7  8  553  545  10    -3  1  8  384  377   7   -10 10  8  244  221  23    -2-15  9  151  141  34

-4-18  8  251  201  26    -5 -7  8 1556 1572  29    -1  1  8  400  365   5    -8 10  8  373  369  15     0-15  9  240  198  21

-2-18  8  639  650  14    -3 -7  8  281  287  10     1  1  8 1482 1488  19    -6 10  8  889  888  15     2-15  9  107   42  38

0-18  8  378  384  30    -1 -7  8  404  391   6     3  1  8  765  780  15    -4 10  8 1191 1229  21     4-15  9  229  235  26

2-18  8  363  337  13     1 -7  8 1092 1089  13     5  1  8 1213 1184  21    -2 10  8 1866 1934  30    -9-14  9  304  281  25

-7-17  8   87   98 -87     3 -7  8  223  200  16     7  1  8  251  216  22     0 10  8  993  989  14    -7-14  9  135  127  44

-5-17  8 1165 1135  22     5 -7  8  845  865  18     9  1  8  353  305  21     2 10  8  840  826  10    -5-14  9   27  124 -26

-3-17  8   85   48 -84     7 -7  8   50   91 -50   -12  2  8  222  218  28     4 10  8  217  199  23    -3-14  9   55   32 -54

-1-17  8  481  437  10   -12 -6  8  210  237  37   -10  2  8   92  109 -91     6 10  8   75   60 -75    -1-14  9  155  154  53

1-17  8  823  858  10   -10 -6  8  768  744  16    -8  2  8 1077 1115  19   -11 11  8  387  400  19     1-14  9  116   75  56

3-17  8  179  121  33    -8 -6  8  218  187  19    -6  2  8  467  462   9    -9 11  8  474  507  15     3-14  9  185  109  28

-8-16  8  274  267  28    -6 -6  8 1432 1400  30    -4  2  8 2252 2296  22    -7 11  8  233  195  20     5-14  9    0   11  -1

-6-16  8  388  369  19    -4 -6  8  188  160  14    -2  2  8 1500 1471  21    -5 11  8  428  395  12   -10-13  9   69   82 -68

-4-16  8  173   51  32    -2 -6  8 2030 2066  24     0  2  8 2230 2238  16    -3 11  8   71   87 -70    -8-13  9  294  243  22

-2-16  8  898  950  17     0 -6  8  221  206   9     2  2  8  491  508   6    -1 11  8  370  351  13    -6-13  9  183  170  27

0-16  8  239  204  18     2 -6  8 1599 1604  20     4  2  8 1268 1302  22     1 11  8  610  612  10    -4-13  9    0   60  -1

2-16  8  527  546  10     4 -6  8  301  292  14     6  2  8  140  104  34     3 11  8  382  386  14    -2-13  9  421  434  13

4-16  8  164   94  38     6 -6  8 1134 1091  21     8  2  8  442  434  18     5 11  8  770  742  15     0-13  9   99  106  33

-9-15  8  213  185  37     8 -6  8  154   76  40   -13  3  8  436  459  18     7 11  8  360  355  21     2-13  9  204  233  19

-7-15  8  598  613  14   -13 -5  8  722  716  16   -11  3  8  995  998  22   -10 12  8  905  879  17     4-13  9  132   54  43

-5-15  8  178  114  32   -11 -5  8  685  672  14    -9  3  8  364  376  14    -8 12  8  919  915  19     6-13  9   97   98 -97

-3-15  8  820  809  15    -9 -5  8  741  731  12    -7  3  8  655  661  10    -6 12  8  595  584  13    -9-12  9  239  257  27

-1-15  8  320  329  13    -7 -5  8  198  189  17    -5  3  8  225  175  12    -4 12  8  177  190  24    -7-12  9  262  237  21

1-15  8  308  269  25    -5 -5  8  188  180  15    -3  3  8  851  829  16    -2 12  8  390  380  13    -5-12  9  306  337  16

3-15  8  318  353  19    -3 -5  8  262  272  10    -1  3  8  767  764  11     0 12  8  182  162  21    -3-12  9  125  126  33

5-15  8    0   42  -1    -1 -5  8  482  488   8     1  3  8  539  550   9     2 12  8  826  819  24    -1-12  9   94   49  32

-8-14  8  762  767  19     1 -5  8  492  502   6     3  3  8  729  707  13     4 12  8  680  689  13     1-12  9   69   47 -68

-6-14  8  150  111  37     3 -5  8  734  724  16     5  3  8  250  265  17     6 12  8  663  638  15     3-12  9    0   30  -1

-4-14  8  493  494  13     5 -5  8  601  580  11     7  3  8 1126 1101  21    -9 13  8  158   99  39     5-12  9   63   97 -63

-2-14  8  304  295  16     7 -5  8  489  466  14     9  3  8  355  387  21    -7 13  8  142  167  37   -10-11  9  212  182  31

0-14  8  501  492   8     9 -5  8  819  815  18   -12  4  8  679  720  14    -5 13  8  122  160  41    -8-11  9  134  120  41

2-14  8  151  158  23   -12 -4  8  481  473  18   -10  4  8  988 1045  19    -3 13  8   85   62 -85    -6-11  9   42   80 -41

4-14  8  906  905  16   -10 -4  8  848  839  16    -8  4  8 1716 1805  34    -1 13  8   77   66  67    -4-11  9  139   77  26

6-14  8  191  195  34    -8 -4  8 1469 1456  33    -6  4  8  521  454  14     1 13  8  132   74  25    -2-11  9  176  178  23

-9-13  8  274  290  26    -6 -4  8  557  507  12    -4  4  8  886  835  17     3 13  8   70  101 -70     0-11  9  204  214  13

-7-13  8    0  146  -1    -4 -4  8  476  466   8    -2  4  8  337  300   8     5 13  8  534  567  16     2-11  9  176  188  17

-5-13  8  254  219  19    -2 -4  8  261  209   9     0  4  8  994  993  12   -10 14  8  550  563  16     4-11  9    0  151  -1

-3-13  8  209  211  20     0 -4  8  598  593   7     2  4  8  663  639   8    -8 14  8 1023 1001  19     6-11  9  190  140  31

-1-13  8  356  318  10     2 -4  8  761  740  10     4  4  8 1825 1892  33    -6 14  8  271  278  20   -11-10  9    0   34  -1

1-13  8  775  755  11     4 -4  8 1601 1607  31     6  4  8  696  712  12    -4 14  8  577  594  12    -9-10  9  191  159  32

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  8

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-7-10  9  363  356  15    -8 -1  9  398  402  11     4  7  9  230  205  20    -7-17 10  311  343  25    -4 -6 10  202  205  15

-5-10  9  232  251  17    -6 -1  9  467  473   8     6  7  9  149   94  43    -5-17 10  192  194  35    -2 -6 10 1420 1399  27

-3-10  9  479  513  10    -4 -1  9  396  388   8     8  7  9   69  130 -68    -3-17 10  121  112  57     0 -6 10  198  190  23

-1-10  9  113  121  23    -2 -1  9  462  456   8   -11  8  9    0   21  -1    -1-17 10  614  596   9     2 -6 10  674  681  10

1-10  9  163  163  24     0 -1  9  262  272   7    -9  8  9  182  197  28     1-17 10   67   30 -67     4 -6 10  161  157  27

3-10  9   13   30 -12     2 -1  9  362  352   7    -7  8  9  239  235  17    -8-16 10  185  205  42     6 -6 10  403  401  16

5-10  9  129  102  43     4 -1  9    0   42  -1    -5  8  9  123  121  28    -6-16 10  313  283  21   -13 -5 10  415  482  21

7-10  9  192   77  33     6 -1  9  236  236  22    -3  8  9   94  105  35    -4-16 10  228  278  27   -11 -5 10  362  391  19

-12 -9  9   84   49 -83     8 -1  9   93  141 -92    -1  8  9  288  293   9    -2-16 10  114   59  61    -9 -5 10  985  983  17

-10 -9  9    0   56  -1   -13  0  9    0   22  -1     1  8  9   69   93  50     0-16 10  184  149  21    -7 -5 10  132  174  27

-6 -9  9  175  164  22   -11  0  9  125   37  52     3  8  9   66   73 -66     2-16 10  419  427  12    -5 -5 10  287  292  12

-4 -9  9  120  111  31    -9  0  9  144   44  29     5  8  9   69  115 -68    -9-15 10    0   33  -1    -3 -5 10 1418 1447  27

-2 -9  9  317  272  11    -7  0  9  142   93  20     7  8  9  108  154-108    -7-15 10  395  377  18    -1 -5 10  931  922  24

0 -9  9  222  236  12    -5  0  9  208  170  12   -12  9  9  133   32  55    -5-15 10   65   15 -65     1 -5 10 1559 1618  21

2 -9  9    0   42  -1    -3  0  9  243  226  10   -10  9  9  114    9  70    -3-15 10  243  224  22     3 -5 10  276  277  15

4 -9  9  354  388  16    -1  0  9  117   93  12    -8  9  9  206  174  22    -1-15 10  112   28  35     5 -5 10  438  454  14

6 -9  9  125  171  53     1  0  9  100   95  18    -6  9  9  103  125  45     1-15 10  262  292  15     7 -5 10  133  117  46

-11 -8  9   81   26 -81     3  0  9    0   19  -1    -4  9  9   43   18 -42     3-15 10  227  227  28   -12 -4 10  110  183-109

-9 -8  9   90  205 -90     5  0  9    0   68  -1    -2  9  9  307  313  13    -8-14 10  421  443  19   -10 -4 10  211  192  25

-7 -8  9   99   82  52     7  0  9   82   40 -82     0  9  9   62   98 -62    -6-14 10  410  397  16    -8 -4 10  796  809  19

-5 -8  9  287  287  13   -12  1  9  202  226  32     2  9  9   30   12 -29    -4-14 10  783  761  18    -6 -4 10 1310 1339  29

-3 -8  9  167  156  18   -10  1  9  244  230  21     4  9  9  281  266  18    -2-14 10  303  314  18    -4 -4 10 2273 2314  25

-1 -8  9  434  443   7    -8  1  9  315  304  13     6  9  9    0   72  -1     0-14 10  628  611   8    -2 -4 10 1714 1725  25

1 -8  9  234  240  10    -6  1  9  379  365   9   -11 10  9   65   32 -65     2-14 10   56  120 -56     0 -4 10 1590 1629  19

3 -8  9  132  162  30    -4  1  9  475  464   9    -9 10  9  351  311  17     4-14 10  160  119  38     2 -4 10  414  417  10

5 -8  9   23   16 -23    -2  1  9  231  223  10    -7 10  9  204  183  21    -9-13 10  576  597  15     4 -4 10  304  288  15

7 -8  9    0   96  -1     0  1  9  411  413   6    -5 10  9    0   38  -1    -7-13 10  546  568  14     6 -4 10  543  531  14

-12 -7  9  106  139-106     2  1  9  165  137  18    -3 10  9  407  421  11    -3-13 10  333  359  15     8 -4 10   55   75 -55

-10 -7  9  227  256  26     4  1  9  179  150  21    -1 10  9   99   49  25    -1-13 10  804  816  10   -13 -3 10  110  184-109

-8 -7  9  103  150  46     6  1  9  100   31  60     1 10  9  178  144  16     1-13 10  567  594  12   -11 -3 10 1001  979  24

-6 -7  9  383  353  11     8  1  9   93   64 -93     3 10  9  116   51  44     3-13 10  415  410  15    -9 -3 10  172  191  26

-4 -7  9  270  268  12   -13  2  9  105   64-104     5 10  9    0   54  -1     5-13 10  151  163  45    -7 -3 10  939  929  20

-2 -7  9  362  362  10   -11  2  9  537  543  15     7 10  9  134    5  59   -10-12 10  156   78  50    -5 -3 10 1771 1796  26

0 -7  9  167  182  35    -9  2  9   88   63  68   -10 11  9  258  232  26    -8-12 10  158  129  37    -3 -3 10  541  535   9

2 -7  9  359  373  10    -7  2  9  230  235  14    -8 11  9    0   61  -1    -6-12 10 1029 1000  19    -1 -3 10 2286 2334  35

4 -7  9  119   48  39    -5  2  9  497  484   8    -6 11  9   99   53  52    -4-12 10  913  873  16     1 -3 10  485  507   7

6 -7  9  272  262  21    -3  2  9   98   92  21    -4 11  9  239  193  17    -2-12 10 1221 1233  23     3 -3 10 1071 1067  19

8 -7  9   63   49 -63    -1  2  9   96   74  16    -2 11  9   88   54  61     0-12 10  548  537   8     5 -3 10  320  296  16

-11 -6  9  376  388  19     1  2  9  283  270   7     0 11  9  183  188  16     2-12 10  211  135  22     7 -3 10  552  571  15

-9 -6  9  354  352  15     3  2  9   75   80 -75     2 11  9  103   11  48     4-12 10  365  375  17   -12 -2 10  925  937  16

-7 -6  9  105   97  36     5  2  9   95   21  54     4 11  9  199  145  27     6-12 10  105   38-105   -10 -2 10  189  149  27

-5 -6  9   75  100  52     7  2  9  121  106  51     6 11  9   54    6 -54   -11-11 10  138  147  63    -8 -2 10 1516 1497  33

-3 -6  9   92   61  30   -12  3  9   79  132 -79   -11 12  9    0   46  -1    -9-11 10  625  625  14    -6 -2 10  587  558  12

-1 -6  9  194  197  10   -10  3  9  161  153  31    -9 12  9  172  189  39    -7-11 10  171   91  30    -4 -2 10 1728 1746  25

1 -6  9  233  239  11    -8  3  9   42   87 -42    -7 12  9  196  154  24    -5-11 10  123   61  37    -2 -2 10  585  574   8

3 -6  9  216  214  18    -6  3  9    0   28  -1    -5 12  9  237  248  18    -3-11 10  719  706  14     0 -2 10 1473 1519  19

5 -6  9  128   60  37    -4  3  9    0   86  -1    -3 12  9    0   42  -1    -1-11 10  185  189  15     2 -2 10   83   72  64

7 -6  9  119   49  57    -2  3  9   17    3 -17    -1 12  9    0   88  -1     1-11 10  689  690  15     4 -2 10  243  281  17

-12 -5  9  153  101  46     0  3  9   74   31 -74     1 12  9  124  106  27     3-11 10  110  105  52     6 -2 10   63  142 -62

-10 -5  9  194  208  28     2  3  9   31   76 -31     3 12  9    0   26  -1     5-11 10  174  200  33     8 -2 10  143  146  51

-8 -5  9  156  151  25     4  3  9   60   38 -59     5 12  9  115  110  72   -10-10 10  487  458  16   -13 -1 10  377  403  20

-6 -5  9  181  189  17     6  3  9  120   40  42   -10 13  9  102   57-101    -8-10 10  450  446  14   -11 -1 10  381  370  17

-4 -5  9  366  340   9     8  3  9  103   12-103    -8 13  9  202  225  30    -6-10 10  608  583  11    -9 -1 10   70   41 -69

-2 -5  9   93   71  28   -13  4  9  148  167  49    -6 13  9  210  193  24    -4-10 10  347  346  13    -7 -1 10  658  622  12

0 -5  9  391  385   6   -11  4  9  101   89  93    -4 13  9   82   49 -82    -2-10 10  434  420  11    -5 -1 10  207  196  13

2 -5  9   97   78  24    -9  4  9  183  173  26    -2 13  9  425  452  14     0-10 10  754  755  19    -3 -1 10  237  243  11

4 -5  9  198  169  20    -7  4  9  277  249  13     0 13  9    0   37  -1     2-10 10  382  359  12    -1 -1 10  390  377   6

6 -5  9  127   52  44    -5  4  9  111   80  26     2 13  9  176  157  21     4-10 10  430  386  15     1 -1 10 1193 1211  20

8 -5  9    0   83  -1    -3  4  9  155  149  17     4 13  9  224  247  28     6-10 10  130  141  54     3 -1 10  781  764  16

-13 -4  9  142   91  54    -1  4  9  311  273  17    -9 14  9  340  357  19   -11 -9 10  131  184  65     5 -1 10 1240 1218  23

-11 -4  9  297  287  22     1  4  9  164   57  18    -7 14  9  168  125  31    -9 -9 10  624  616  13     7 -1 10  849  857  13

-9 -4  9   73   23 -72     3  4  9  158  175  22    -5 14  9  191  173  26    -7 -9 10  234  208  19   -12  0 10  525  530  16

-7 -4  9  434  440  11     5  4  9  131  106  36    -3 14  9  116  171  45    -5 -9 10  542  522  10   -10  0 10 2037 2043  37

-5 -4  9   98   36  27     7  4  9   64   38 -63    -1 14  9    0   39  -1    -3 -9 10  860  855  14    -8  0 10  351  318  12

-3 -4  9  297  290   9   -12  5  9  106  123-106     1 14  9  136  139  29    -1 -9 10  204  165  14    -6  0 10 2004 1928  27

-1 -4  9   97   70  17   -10  5  9  221  238  23     3 14  9  106   67  77     1 -9 10  151  122  18    -4  0 10 1515 1520  24

1 -4  9  195  190  29    -8  5  9   79  172 -78     5 14  9    0   53  -1     3 -9 10  636  634  12    -2  0 10  871  891  16

3 -4  9   45   16 -45    -6  5  9  291  296  12    -8 15  9  178  148  34     5 -9 10  635  620  13     0  0 10  499  530   6

5 -4  9   59  112 -59    -4  5  9  422  424   9    -6 15  9    0   62  -1     7 -9 10  804  813  15     2  0 10 1432 1449  64

7 -4  9    0   15  -1    -2  5  9   78  142  43    -4 15  9   41  118 -40   -12 -8 10 1021 1034  22     4  0 10  338  376  14

-12 -3  9  143   47  49     0  5  9  348  345   7    -2 15  9  107  103  37   -10 -8 10  590  561  14     6  0 10  845  848  20

-10 -3  9  142  183  36     2  5  9  275  275  14     0 15  9  138  164  28    -8 -8 10 1154 1168  23     8  0 10  358  316  20

-8 -3  9    0   11  -1     4  5  9   20   11 -19     2 15  9    0   86  -1    -6 -8 10  141  146  30   -13  1 10  325  365  23

-6 -3  9  137  112  21     6  5  9  243  212  22     4 15  9  125  123  62    -4 -8 10  129  118  25   -11  1 10  569  549  14

-4 -3  9  212  205  12     8  5  9   60   31 -59    -7 16  9  161  169  41    -2 -8 10  496  486   9    -9  1 10  133  130  34

-2 -3  9    0   48  -1   -11  6  9  360  350  19    -5 16  9  183  139  31     0 -8 10  657  652  11    -7  1 10  812  778  15

0 -3  9  296  294  13    -9  6  9  214  253  21    -3 16  9  282  271  21     2 -8 10  570  551   7    -5  1 10  397  410   9

2 -3  9   70   88  58    -7  6  9  140   76  25    -1 16  9  106   49-106     4 -8 10  927  891  16    -3  1 10  175   98  14

4 -3  9  215  243  18    -5  6  9  214  237  15     1 16  9  283  249  16     6 -8 10  512  501  15    -1  1 10  727  732  16

6 -3  9  110  127  50    -3  6  9  221  239  14     3 16  9   73   41 -72   -11 -7 10  328  310  21     1  1 10 1403 1408  21

8 -3  9  197  168  33    -1  6  9  115   90  16    -6 17  9   91   61 -90    -9 -7 10  176  199  29     3  1 10  802  818  16

-13 -2  9   32   38 -32     1  6  9   35    5 -34    -4 17  9  115  107  62    -7 -7 10  333  254  13     5  1 10 1701 1637  36

-11 -2  9  473  457  15     3  6  9    0   64  -1    -2 17  9  128  115  35    -5 -7 10  365  363  11     7  1 10  898  884  20

-9 -2  9   61   77 -61     5  6  9  110  130  53     0 17  9    0   17  -1    -3 -7 10  160  143  18   -12  2 10 1036 1061  24

-7 -2  9   55   29 -55     7  6  9    0   37  -1     2 17  9  198  174  22    -1 -7 10  370  363  10   -10  2 10  508  515  13

-5 -2  9  755  752  13   -12  7  9    0   27  -1    -5 18  9  126  182  57     1 -7 10  662  685   9    -8  2 10 1595 1521  34

-3 -2  9  318  289   8   -10  7  9  330  336  19    -3 18  9  148  112  42     3 -7 10  701  716  14    -6  2 10  629  621  11

-1 -2  9  320  338   6    -8  7  9   92  126  64    -1 18  9  243  254  19     5 -7 10  777  812  17    -4  2 10 1118 1096  19

1 -2  9  134  141  13    -6  7  9  281  271  14     1 18  9  123  119  64     7 -7 10  787  784  13    -2  2 10  239  191  11

3 -2  9   85   61  49    -4  7  9  435  427  10    -2 19  9   78  131 -78   -12 -6 10  148  102  53     0  2 10 1105 1112  13

7 -2  9   84  131 -83    -2  7  9  317  300  11    -4-18 10  164  164  42   -10 -6 10  905  898  14     2  2 10   94  102  32

-12 -1  9  298  310  23     0  7  9  333  341   8    -2-18 10  103  120-103    -8 -6 10  283  267  15     4  2 10  533  542  11

-10 -1  9  153  181  33     2  7  9  272  276  18     0-18 10  146  196  33    -6 -6 10 1687 1698  30     6  2 10  150   20  36

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page  9

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

8  2 10  158  127  45    -6 12 10 1140 1152  24    -7-10 11    0   21  -1     0 -1 11  219  214  20     3  8 11    0    7  -1

-13  3 10  174  135  38    -4 12 10  584  570  14    -5-10 11  147  134  29     2 -1 11    0   28  -1     5  8 11  176  206  37

-11  3 10  740  755  16    -2 12 10 1121 1158  21    -3-10 11  152  135  26     4 -1 11  226  208  20   -12  9 11   24   35 -23

-9  3 10    0   64  -1     0 12 10  212  176  15    -1-10 11  162  132  20     6 -1 11  137  124  43   -10  9 11   77   52 -76

-7  3 10  599  556   9     2 12 10    0   50  -1     1-10 11   57   75 -57   -13  0 11    0   64  -1    -8  9 11  259  230  20

-5  3 10 1758 1801  27     4 12 10  536  565  15     3-10 11  133   50  37   -11  0 11   91   45 -91    -6  9 11  148  153  29

-3  3 10  491  471   8    -9 13 10  398  397  19     5-10 11  192  177  29    -9  0 11  107   60  49    -4  9 11  142  169  27

-1  3 10 2191 2216  17    -7 13 10  188  123  27   -12 -9 11  152  162  58    -7  0 11   28   62 -27    -2  9 11   92    7  48

1  3 10  536  544   6    -5 13 10  763  790  11   -10 -9 11  221  215  27    -5  0 11  125  110  23     0  9 11    0   86  -1

3  3 10 1371 1347  23    -3 13 10 1132 1135  23    -8 -9 11  240  237  21    -3  0 11   57   73 -56     2  9 11   98  116  36

5  3 10  143  145  34    -1 13 10 1243 1239  20    -6 -9 11  142  152  29    -1  0 11   64   83  37     4  9 11  132  131  47

7  3 10  852  858  15     1 13 10  864  865  10    -4 -9 11  142  144  25     1  0 11   39   39 -39     6  9 11    0   13  -1

-12  4 10  464  461  17     3 13 10  358  361  19    -2 -9 11  142  152  27     3  0 11   62   44 -62   -11 10 11   91   62 -91

-10  4 10  177  172  30     5 13 10  114  111  82     0 -9 11  156  146  37     5  0 11  175  142  28    -9 10 11    0   59  -1

-8  4 10 1249 1205  22    -8 14 10  962  952  21     2 -9 11  117  140  41     7  0 11    0   85  -1    -7 10 11   35   40 -34

-6  4 10 1241 1162  20    -6 14 10  445  451  15     4 -9 11   70   43 -70   -12  1 11   83   45 -83    -5 10 11    0    3  -1

-4  4 10 2373 2439  26    -4 14 10 1158 1187  21     6 -9 11  113   68  72    -8  1 11   74   15 -74    -3 10 11   43   50 -42

-2  4 10 1388 1440  26    -2 14 10  151  171  33   -11 -8 11  247  222  27    -6  1 11   87   46  38    -1 10 11   93   41  49

0  4 10 1514 1576  25     0 14 10  547  554  20    -9 -8 11  213  211  25    -4  1 11  207  210  13     1 10 11   83   18 -83

2  4 10  591  568   6     2 14 10  662  682  30    -7 -8 11  319  322  15    -2  1 11  254  256  12     3 10 11  133    8  41

4  4 10  361  348  14     4 14 10    0  138  -1    -5 -8 11    0   27  -1     0  1 11  110   96  25     5 10 11  114    6  65

6  4 10  655  647  13    -9 15 10  320  300  22    -3 -8 11  107   75  32     2  1 11  257  262  10   -10 11 11  280  232  23

8  4 10  283  251  26    -7 15 10  182  199  32    -1 -8 11  305  308  11     4  1 11  115   63  43    -8 11 11  242  244  21

-13  5 10  396  428  21    -5 15 10  680  694  13     1 -8 11  104   58  27     6  1 11  231  226  30    -6 11 11   11   10 -11

-11  5 10  480  444  15    -3 15 10  119   95  48     3 -8 11  164  171  28   -13  2 11    0   52  -1    -4 11 11    0   41  -1

-9  5 10  802  825  15    -1 15 10  898  908  54     5 -8 11  211  120  26   -11  2 11  141   91  42    -2 11 11  140  145  30

-7  5 10    0   94  -1     1 15 10  414  443  13   -12 -7 11  148  187  55    -9  2 11    0   26  -1     0 11 11   40   19 -39

-5  5 10 1034 1034  18     3 15 10  690  690  14   -10 -7 11  170  138  35    -7  2 11  184  142  19     2 11 11   60   47 -60

-3  5 10 1987 2029  26    -8 16 10  306  275  22    -8 -7 11   36   26 -36    -5  2 11   58   20 -58     4 11 11   96    2 -95

-1  5 10 1610 1647  19    -6 16 10  552  555  15    -6 -7 11  270  268  15    -3  2 11   91  102  31    -9 12 11    0   45  -1

1  5 10 1734 1733  21    -4 16 10  167  217  37    -4 -7 11  394  385  10    -1  2 11   80  102  45    -5 12 11   59  136 -58

3  5 10  364  306  13    -2 16 10  257  252  16    -2 -7 11  305  322  13     1  2 11   59   23 -59    -3 12 11  110  116  42

5  5 10  367  363  15     0 16 10  136  148  32     0 -7 11  248  252  11     3  2 11    0   42  -1    -1 12 11  216  220  14

7  5 10   87  131 -86     2 16 10   77  137 -76     2 -7 11  121  120  23     5  2 11    0   34  -1     1 12 11   71   80 -71

-12  6 10    0  122  -1    -7 17 10  706  711  14     4 -7 11  204  223  24     7  2 11  118   31  64     3 12 11    0   59  -1

-10  6 10 1049 1055  17    -5 17 10  260  236  24     6 -7 11  164  127  36   -12  3 11  141  197  49     5 12 11  246  244  28

-8  6 10  305  283  15    -3 17 10  353  340  19   -11 -6 11   45   51 -45   -10  3 11  351  354  16   -10 13 11  146  108  47

-6  6 10 2163 2172  31    -1 17 10  378  396  14    -9 -6 11  142   94  35    -8  3 11  155  120  25    -8 13 11  185  208  32

-4  6 10  433  408   9     1 17 10  747  747  10    -7 -6 11   75  118 -75    -6  3 11   71   69 -71    -6 13 11    0   32  -1

-2  6 10 1949 1991  27    -4 18 10  301  288  22    -5 -6 11  255  240  14    -4  3 11  391  385   9    -4 13 11  213  197  24

0  6 10  102   72  29    -2 18 10  124  126  39    -3 -6 11   65   17 -64    -2  3 11  267  275  12    -2 13 11  168  201  33

2  6 10  420  400   8     0 18 10    0   39  -1    -1 -6 11   73  102  36     0  3 11  183  176  18     0 13 11    0   81  -1

4  6 10  734  712  11    -5-18 11    0   47  -1     1 -6 11  215  224  12     2  3 11  154  109  16     2 13 11  270  262  44

6  6 10    0   29  -1    -3-18 11   56   11 -56     3 -6 11   64   40 -64     4  3 11  146  108  31     4 13 11  163   83  41

-11  7 10  383  384  18    -1-18 11  152  112  31     5 -6 11  109  116  71     6  3 11  172  163  41    -9 14 11    0   22  -1

-9  7 10  173  147  27    -6-17 11  268  247  27     7 -6 11   70   74 -69   -13  4 11  136   22  49    -7 14 11  104   67  71

-7  7 10  576  581  10    -4-17 11    0   83  -1   -12 -5 11    0  112  -1   -11  4 11    0   12  -1    -5 14 11    0   11  -1

-5  7 10  120   87  27    -2-17 11  202  224  30   -10 -5 11  230  233  24    -9  4 11  179  159  26    -3 14 11  198  162  25

-3  7 10  694  689  13     0-17 11    0   40  -1    -8 -5 11   58   20 -58    -7  4 11   56    4 -55    -1 14 11   96   40  44

-1  7 10  345  326  12    -7-16 11    0  128  -1    -6 -5 11  155  147  21    -5  4 11   73   76  64     1 14 11   10   82  -9

1  7 10 1364 1374  15    -5-16 11  107  180  89    -4 -5 11  397  392  10    -3  4 11  234  243  13     3 14 11   94  178 -94

3  7 10  802  774  14    -3-16 11  118  204  56    -2 -5 11  351  341  10    -1  4 11   31    2 -31    -8 15 11   27   69 -26

5  7 10  980  976  18    -1-16 11    0   32  -1     0 -5 11  270  269   9     1  4 11  135  135  17    -6 15 11   62  102 -61

7  7 10  609  600  15     1-16 11  233  224  18     2 -5 11  246  261  23     3  4 11   82  143 -81    -4 15 11  344  314  18

-12  8 10 1180 1215  22    -8-15 11  147   49  50     4 -5 11  179  201  26     5  4 11    0   40  -1    -2 15 11   76   56 -76

-10  8 10  584  599  14    -6-15 11   57   82 -56     6 -5 11  203  229  29     7  4 11   59   87 -59     0 15 11  257  259  16

-8  8 10 1491 1470  26    -4-15 11  274  294  23   -13 -4 11  148   49  50   -12  5 11  103   31-103     2 15 11   84   35 -84

-6  8 10  194  157  20    -2-15 11  208  178  26   -11 -4 11    0   80  -1   -10  5 11  245  243  22    -7 16 11  173  133  36

-4  8 10  497  480  10     0-15 11  204  192  19    -9 -4 11    0   22  -1    -8  5 11  137   23  30    -5 16 11   60   10 -59

-2  8 10  564  561  11     2-15 11  108  121  45    -7 -4 11   73   86 -73    -6  5 11  233  205  16    -3 16 11  141  150  43

0  8 10  692  686   8    -9-14 11    0   51  -1    -5 -4 11   74   49  62    -4  5 11   71   54 -71    -1 16 11   45   64 -45

2  8 10   35   43 -35    -7-14 11  150  159  42    -3 -4 11  181  172  16    -2  5 11   95   33  35     1 16 11   67  107 -66

4  8 10  651  660  15    -5-14 11    0   85  -1    -1 -4 11  109   55  19     0  5 11    0   27  -1    -6 17 11  313  302  23

6  8 10  109  104  75    -3-14 11  257  258  21     1 -4 11   55   33 -54     2  5 11  115   99  23    -4 17 11  166  147  38

-11  9 10  125  120  59    -1-14 11    0   29  -1     3 -4 11   94   77  51     4  5 11    0   42  -1    -2 17 11  109  143  48

-9  9 10  923  945  17     1-14 11   73   70 -72     5 -4 11   46  109 -45     6  5 11   50   82 -49     0 17 11   89   86 -88

-7  9 10  139  102  30     3-14 11  194  159  30     7 -4 11  204  101  29   -11  6 11    0   15  -1    -3 18 11    0   71  -1

-5  9 10  779  786  14   -10-13 11    0   40  -1   -12 -3 11  173  220  40    -9  6 11    0   51  -1    -5-17 12  693  696  14

-3  9 10  821  810  15    -8-13 11   21   23 -21   -10 -3 11  267  273  20    -7  6 11   77   43 -77    -3-17 12  334  342  20

-1  9 10  486  493   7    -6-13 11    0   69  -1    -8 -3 11  217  203  17    -5  6 11  134   94  24    -1-17 12  805  819  12

1  9 10  314  292  16    -4-13 11  135  144  37    -6 -3 11   54   79 -53    -3  6 11   92  128  35    -6-16 12  308  243  21

3  9 10 1352 1389  24    -2-13 11   65  179 -64    -4 -3 11    0   38  -1    -1  6 11  150  115  14    -4-16 12  449  439  16

5  9 10  872  837  18     0-13 11  247  228  14    -2 -3 11  169  150  16     1  6 11  190  182  16    -2-16 12    0   48  -1

-10 10 10  796  810  13     2-13 11  234  246  16     0 -3 11  126  116  28     3  6 11   86  114 -86     0-16 12   71   70 -70

-8 10 10  637  649  12     4-13 11  219  229  29     2 -3 11  249  250  11     5  6 11    0   60  -1    -7-15 12  411  398  19

-6 10 10  586  578  14    -9-12 11  147   84  45     4 -3 11   77   56 -77     7  6 11   77  140 -77    -5-15 12  101   50  85

-4 10 10    0  111  -1    -7-12 11    0   25  -1     6 -3 11  152   98  37   -12  7 11  286  288  23    -3-15 12  945  951  15

-2 10 10  288  274  14    -5-12 11    0   87  -1   -13 -2 11  213  145  31   -10  7 11  188  197  30    -1-15 12   69   50 -68

0 10 10  410  395  14    -3-12 11  230  236  20   -11 -2 11  124   57  62    -8  7 11  256  263  18     1-15 12  533  525  22

2 10 10  333  325  10    -1-12 11  235  221  14    -9 -2 11  124  143  37    -6  7 11  196  179  20    -8-14 12  261  267  26

4 10 10  321  296  18     1-12 11    0   72  -1    -7 -2 11   67   17 -66    -4  7 11  159  153  21    -6-14 12  336  304  19

6 10 10  135   55  59     3-12 11   48   79 -47    -5 -2 11   99   86  32    -2  7 11  230  250  15    -4-14 12  179  180  29

-11 11 10   86   99 -85     5-12 11  176  198  36    -3 -2 11   97   25  27     0  7 11  123   65  20    -2-14 12  499  480  13

-9 11 10  191  216  30   -10-11 11  306  296  23    -1 -2 11    0   64  -1     2  7 11   84   32  39     0-14 12    0   22  -1

-7 11 10  641  663  12    -8-11 11  134  150  45     1 -2 11   71   93  44     4  7 11   30   69 -30     2-14 12  613  612  10

-5 11 10  473  471  16    -6-11 11  159  104  29     3 -2 11   94  109  55     6  7 11   66   24 -66    -9-13 12  475  480  18

-3 11 10 1060 1084  19    -4-11 11   65   31 -64     5 -2 11   71   96 -70   -11  8 11  140  115  47    -7-13 12  120  110  70

-1 11 10  382  405   9    -2-11 11  129  121  30     7 -2 11  270  232  23    -9  8 11  155  156  34    -5-13 12  228  212  24

1 11 10 1099 1103  14     0-11 11  179  189  17   -10 -1 11  467  456  14    -7  8 11  184  153  22    -3-13 12  270  237  19

3 11 10  261  251  21     2-11 11  200  200  17    -8 -1 11  189  182  21    -5  8 11  145  123  25    -1-13 12  183  176  19

5 11 10  701  697  15     4-11 11  170  144  33    -6 -1 11   70   92 -69    -3  8 11   41  101 -40     1-13 12  305  302  23

-10 12 10  449  444  16   -11-10 11   49  134 -48    -4 -1 11  121   99  21    -1  8 11  269  285  10     3-13 12  687  694  14

-8 12 10  367  348  17    -9-10 11  288  276  21    -2 -1 11  125  105  21     1  8 11   82   35  42   -10-12 12  204  205  37

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page 10

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-8-12 12  219  177  28   -10 -2 12  845  847  15    -9  7 12  517  527  13     1-14 13    0   36  -1     6 -3 13  111   47  80

-6-12 12  167  109  31    -8 -2 12  172  169  24    -7  7 12  793  770  11    -8-13 13  462  462  17   -13 -2 13    0   40  -1

-4-12 12  461  428  13    -6 -2 12  962 1013  18    -5  7 12 1037 1032  17    -6-13 13   67   76 -67   -11 -2 13  409  412  19

-2-12 12  123  108  39    -4 -2 12  162   91  18    -3  7 12 1303 1289  21    -4-13 13  299  304  19    -9 -2 13  231  202  21

0-12 12  583  539   9    -2 -2 12  524  544   9    -1  7 12  909  927  10    -2-13 13  180  140  29    -7 -2 13  346  364  13

2-12 12   83   31  64     0 -2 12  610  612   7     1  7 12  710  715   9     0-13 13   55  102 -54    -5 -2 13  366  365  11

4-12 12  226  196  27     2 -2 12  272  279  11     3  7 12  576  571  12     2-13 13   99  128 -99    -1 -2 13  530  538  22

-11-11 12    0   50  -1     4 -2 12  825  821  18     5  7 12  198  189  30    -9-12 13    0   17  -1     1 -2 13   91   21  31

-9-11 12  691  682  13     6 -2 12  152  141  41   -12  8 12  339  354  21    -7-12 13   63   67 -63     3 -2 13  171  189  31

-7-11 12  269  251  22   -13 -1 12  101  169-100   -10  8 12  912  894  17    -5-12 13  285  239  19     5 -2 13   86   61 -85

-5-11 12  396  406  14   -11 -1 12  167   73  37    -8  8 12  442  437  14    -3-12 13  132  122  39   -12 -1 13  205  213  33

-3-11 12  523  482  12    -9 -1 12  339  328  14    -6  8 12 1145 1100  21    -1-12 13  215  210  19   -10 -1 13  177  222  30

-1-11 12  560  563   8    -7 -1 12  640  622  11    -4  8 12  287  297  14     1-12 13   98   35 -98    -8 -1 13  407  414  13

1-11 12   42  112 -42    -5 -1 12 1488 1479  28    -2  8 12   47   27 -46     3-12 13    0   57  -1    -6 -1 13  249  262  15

3-11 12 1087 1137  26    -3 -1 12 1751 1772  27     0  8 12 1173 1186  19   -10-11 13  150  114  52    -4 -1 13  586  577   9

5-11 12  202  248  32    -1 -1 12 1440 1439  20     2  8 12  216  218  16    -8-11 13  147  143  42    -2 -1 13  238  201  14

-10-10 12  231  266  29     1 -1 12  603  619  13     4  8 12 1031  991  18    -6-11 13  291  295  19     0 -1 13  483  512  16

-8-10 12  756  745  13     3 -1 12  536  540  13     6  8 12   45  116 -44    -4-11 13  217  238  21     2 -1 13   89  117  35

-6-10 12  354  362  15     5 -1 12  127  113  43   -11  9 12   86   88 -86    -2-11 13  142  186  32     4 -1 13  298  289  18

-4-10 12  864  854  19     7 -1 12  121  182  66    -9  9 12  343  325  17     0-11 13   97   82  41     6 -1 13   97   78 -96

-2-10 12  218  268  20   -12  0 12  589  565  15    -7  9 12  878  865  16     2-11 13    0   53  -1   -13  0 13  122   28  67

0-10 12  159  119  19   -10  0 12  733  721  12    -5  9 12 1282 1303  20     4-11 13  141   63  48   -11  0 13  125   80  53

2-10 12  343  349  11    -8  0 12 1286 1256  24    -3  9 12 1890 1910  33   -11-10 13    0   12  -1    -9  0 13   54  119 -54

4-10 12  178  128  32    -6  0 12  727  713   9    -1  9 12  905  917  12    -9-10 13  499  466  15    -7  0 13    8   12  -7

-11 -9 12  153  158  51    -4  0 12 1101 1088  19     1  9 12  739  733  18    -7-10 13    0  135  -1    -5  0 13   37   61 -36

-9 -9 12  342  350  19    -2  0 12  930  886  16     3  9 12  195  178  28    -5-10 13  142  139  35    -3  0 13  251  225  13

-7 -9 12  656  623  17     0  0 12   85   66  28     5  9 12  134   84  54    -3-10 13  432  450  13    -1  0 13  146  161  20

-5 -9 12  484  467  11     2  0 12 1100 1118  16   -10 10 12  439  468  18    -1-10 13    0   81  -1     1  0 13  170  143  54

-3 -9 12 1939 1968  32     4  0 12  260  254  19    -8 10 12  670  652  13     1-10 13  258  288  14     3  0 13   86   60 -86

-1 -9 12  464  454   8     6  0 12  646  651  14    -6 10 12  517  513  12     3-10 13  106   50  67     5  0 13  126   63  49

1 -9 12  947  953  14   -13  1 12  232  253  31    -4 10 12  289  323  17     5-10 13  178  120  36   -12  1 13   28  126 -28

3 -9 12  308  337  18   -11  1 12  135  107  47    -2 10 12  566  579  11   -10 -9 13  181  178  36   -10  1 13  343  351  16

5 -9 12  228  210  28    -9  1 12  199  170  23     0 10 12  528  518  16    -8 -9 13  194  184  27    -8  1 13  132  139  35

-12 -8 12  135   94  66    -7  1 12  860  880  18     2 10 12  751  741   9    -6 -9 13  304  308  16    -6  1 13  484  470  10

-10 -8 12 1007  973  22    -5  1 12 1570 1623  28     4 10 12  532  528  15    -4 -9 13  102   33  43    -4  1 13  254  253  13

-8 -8 12  260  224  19    -3  1 12 2459 2498  26   -11 11 12  337  332  21    -2 -9 13  455  471  12    -2  1 13  354  361  11

-6 -8 12 1454 1455  25    -1  1 12 1467 1480  20    -9 11 12  614  607  13     0 -9 13  117   87  27     0  1 13  251  251  10

-4 -8 12  141   75  25     1  1 12  797  816  16    -7 11 12  492  512  13     2 -9 13  294  300  26     2  1 13  210  227  28

-2 -8 12  682  662   9     3  1 12  187  159  23    -5 11 12  892  860  17     4 -9 13    0    8  -1     4  1 13  121  131  45

0 -8 12  880  885  12     5  1 12  258  240  20    -3 11 12  759  760  13   -11 -8 13  165  124  44     6  1 13    0  114  -1

2 -8 12  278  254  12     7  1 12    0   77  -1    -1 11 12  687  709  11    -9 -8 13  192  150  29   -13  2 13   67   99 -66

4 -8 12  805  807  14   -12  2 12  510  500  16     1 11 12  432  427  25    -7 -8 13  190  196  25   -11  2 13  364  349  18

6 -8 12  162  156  39   -10  2 12  844  841  16     3 11 12  533  540  16    -5 -8 13  122  154  35    -9  2 13  213  210  22

-11 -7 12  252  216  25    -8  2 12  456  426  11   -10 12 12  192  119  32    -3 -8 13  137  140  28    -7  2 13  397  391  12

-9 -7 12  117   67  55    -6  2 12  991 1003  19    -8 12 12  101   60-101    -1 -8 13  267  278  16    -5  2 13  197  187  17

-7 -7 12  378  349  14    -4  2 12  106   80  28    -6 12 12  177  179  30     1 -8 13   54  114 -53    -3  2 13   65   62 -64

-5 -7 12 1108 1137  18    -2  2 12  114  136  27    -4 12 12  191  165  26     3 -8 13  283  300  20    -1  2 13  276  282   9

-3 -7 12 1447 1504  31     0  2 12  724  706   8    -2 12 12  271  254  19     5 -8 13  168  150  37     1  2 13  188  173  14

-1 -7 12 1247 1207  16     2  2 12  160  154  43     0 12 12  197  210  36   -12 -7 13  339  366  23     3  2 13    0   47  -1

1 -7 12  448  466   8     4  2 12  854  841  18     2 12 12  367  377  13   -10 -7 13   93   74 -92     5  2 13  272  244  22

3 -7 12  281  258  18     6  2 12  250  247  25     4 12 12  289  291  24    -8 -7 13  422  426  13   -12  3 13   73  119 -72

5 -7 12  213  188  27   -13  3 12  250  267  28    -9 13 12  624  673  15    -6 -7 13  254  239  17   -10  3 13    0    9  -1

-12 -6 12  625  642  16   -11  3 12  565  560  14    -7 13 12  308  319  19    -4 -7 13  410  417  11    -8  3 13  154   90  26

-10 -6 12  381  388  17    -9  3 12  888  866  17    -5 13 12  300  322  18    -2 -7 13  171  173  23    -6  3 13  103   11  35

-8 -6 12  538  542  11    -7  3 12  639  636  11    -3 13 12  133  144  40     0 -7 13  399  405   9    -4  3 13   79   77  58

-6 -6 12  142   88  25    -5  3 12  678  682  12    -1 13 12  382  375  11     2 -7 13  112   98  31    -2  3 13  117   54  28

-4 -6 12  748  733  12    -3  3 12  791  794  16     1 13 12  479  453  25     4 -7 13  127  158  47     0  3 13    0   15  -1

-2 -6 12  335  313  11    -1  3 12  613  615  13     3 13 12  870  856  14     6 -7 13  176  124  39     2  3 13    0   15  -1

0 -6 12  570  559  12     1  3 12 1002  992  24    -8 14 12  235  279  28   -11 -6 13  172  129  39     4  3 13   60   66 -60

2 -6 12  278  281  11     3  3 12  855  883  16    -6 14 12   41   81 -41    -9 -6 13  332  347  17     6  3 13  130    1  56

4 -6 12   90   65 -90     5  3 12  751  743  16    -4 14 12  283  281  21    -7 -6 13  113  128  41   -13  4 13  150  149  48

6 -6 12  528  543  17     7  3 12  201  228  34    -2 14 12  119   86  52    -5 -6 13   52   18 -51   -11  4 13   85   47 -85

-11 -5 12  457  464  16   -12  4 12  737  739  14     0 14 12    0  114  -1    -3 -6 13  154  161  22    -9  4 13  305  300  17

-9 -5 12  905  905  16   -10  4 12  296  351  19     2 14 12  138  129  34    -1 -6 13    0   29  -1    -7  4 13  139  141  27

-5 -5 12  338  304  11    -8  4 12  131   99  33    -7 15 12  404  406  18     1 -6 13   99  118  30    -5  4 13  136   81  25

-3 -5 12  138  150  24    -6  4 12    0   75  -1    -5 15 12  344  354  19     3 -6 13  155  236  32    -3  4 13  308  321  12

-1 -5 12  479  469  12    -4  4 12  157  146  19    -3 15 12  535  580  14     5 -6 13  210  199  28    -1  4 13  123  101  19

1 -5 12  481  489   8    -2  4 12  130   98  23    -1 15 12  208  211  20   -10 -5 13  301  331  20     1  4 13   58   29 -58

3 -5 12 1335 1369  24     0  4 12  188  192  13     1 15 12  569  579  15    -8 -5 13  167  131  25     3  4 13  299  282  17

5 -5 12  624  625  13     2  4 12  121   94  22    -6 16 12  215  167  30    -6 -5 13  367  373  12     5  4 13   56   67 -55

7 -5 12  598  621  16     4  4 12  559  555  13    -4 16 12   21   17 -21    -4 -5 13   87   29  44   -12  5 13  157  164  47

-12 -4 12  739  761  14     6  4 12  512  519  16    -2 16 12  392  439  13    -2 -5 13  205  227  17   -10  5 13  222  214  25

-10 -4 12  347  340  17   -13  5 12  435  461  18     0 16 12  335  316  15     0 -5 13  126  127  30    -8  5 13  190  144  22

-8 -4 12  172  197  23   -11  5 12  742  757  14    -5 17 12  671  658  16     2 -5 13  155  119  20    -6  5 13  324  350  14

-6 -4 12  218  178  16    -9  5 12 1123 1141  21    -3 17 12  748  757  16     6 -5 13   72   59 -72    -4  5 13  328  332  13

-4 -4 12  478  518   9    -7  5 12  510  457  11    -1 17 12  417  437  13   -13 -4 13  150  181  52    -2  5 13  178  158  20

-2 -4 12   94   85  38    -5  5 12  423  414  10    -4-17 13  135  163  50    -9 -4 13  141  162  35     0  5 13  430  436  10

0 -4 12  619  597  11    -3  5 12  183  152  16    -2-17 13  151  133  45    -7 -4 13  319  296  14     2  5 13  157  109  20

2 -4 12   84  113  39    -1  5 12  515  491   7    -7-16 13  185  156  39    -5 -4 13  144  131  24     4  5 13  182  197  31

4 -4 12  152  156  34     1  5 12  784  775   9    -5-16 13  220  226  31    -3 -4 13  305  295  12     6  5 13  138  136  54

6 -4 12  461  450  16     3  5 12 1492 1470  27    -3-16 13  131   74  55    -1 -4 13  116  110  21   -11  6 13  143  160  48

-13 -3 12  270  254  27     5  5 12  831  795  17    -1-16 13  153  105  28     1 -4 13  229  268  19    -9  6 13  347  327  16

-11 -3 12  675  668  13   -12  6 12  663  704  17    -8-15 13   52   32 -52     3 -4 13   73   27 -72    -5  6 13    0   11  -1

-9 -3 12  893  862  16   -10  6 12  361  346  17    -6-15 13  181  193  36     5 -4 13  210  219  28    -3  6 13  156  188  24

-7 -3 12  558  526  10    -8  6 12  355  312  14    -4-15 13  148  110  43   -12 -3 13   34   63 -33    -1  6 13  173  189  15

-5 -3 12  189  127  16    -6  6 12  287  262  14    -2-15 13  228  244  27   -10 -3 13  234  199  22     1  6 13  117  110  47

-3 -3 12  266  247  12    -4  6 12  548  499   9     0-15 13   63   44 -62    -8 -3 13   89   27  62     3  6 13    0    7  -1

-1 -3 12  157  148  14    -2  6 12  611  595  12     2-15 13  209  208  21    -6 -3 13  375  378  11     5  6 13  130   17  50

1 -3 12 1087 1092  14     0  6 12  525  531   7    -9-14 13  210  199  36    -4 -3 13   16   53 -16   -12  7 13  249  240  27

3 -3 12 1053 1065  21     2  6 12  608  596   8    -7-14 13    0    4  -1    -2 -3 13  364  360  12   -10  7 13  214  258  29

5 -3 12 1190 1215  25     4  6 12  218  164  25    -5-14 13  132  128  46     0 -3 13    0   18  -1    -8  7 13  282  257  17

7 -3 12  372  363  20     6  6 12  872  836  17    -3-14 13  149   81  38     2 -3 13  163  166  17    -6  7 13  402  398  13

-12 -2 12  450  469  18   -11  7 12  405  392  18    -1-14 13  146  100  40     4 -3 13   47    9 -46    -4  7 13  326  330  13

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page 11

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-2  7 13  386  389  12    -7-11 14  165  147  35     1 -1 14  456  489  21     1  9 14 1135 1129  19    -2 -7 15  118  109  41

0  7 13  246  238  13    -5-11 14 1014 1012  18     3 -1 14  523  519  13     3  9 14  180   63  35     0 -7 15   73   16 -72

2  7 13  299  309  24    -3-11 14    0  113  -1     5 -1 14    0  102  -1   -10 10 14  293  295  22     2 -7 15   73   21 -73

4  7 13   71   87 -70    -1-11 14  773  783   9   -12  0 14  435  442  18    -8 10 14  437  430  15     4 -7 15    0   62  -1

-11  8 13   66   36 -65     1-11 14  353  391  13   -10  0 14  867  807  14    -6 10 14  606  615  12   -11 -6 15   54  114 -53

-9  8 13  303  306  18     3-11 14  313  282  21    -8  0 14  145   39  28    -4 10 14  241  242  20    -9 -6 15  130   32  45

-7  8 13  201  174  22   -10-10 14    0   34  -1    -6  0 14 1400 1384  23    -2 10 14  292  261  19    -7 -6 15    0   64  -1

-5  8 13    0   50  -1    -8-10 14  203  172  27    -4  0 14  624  550   9     0 10 14  410  393  11    -5 -6 15  351  342  14

-3  8 13  339  340  13    -6-10 14  261  262  19    -2  0 14  453  449  10     2 10 14  442  449  17    -3 -6 15  213  215  19

-1  8 13    0   53  -1    -4-10 14  174  106  26     0  0 14  404  395   8    -9 11 14  946  953  19    -1 -6 15  380  384   9

1  8 13  100   15  46    -2-10 14  113   97  45     2  0 14  762  767  31    -7 11 14  265  262  21     1 -6 15   63   56 -62

3  8 13  233  189  24     0-10 14  166  190  21     4  0 14  430  424  16    -5 11 14  727  727  13     3 -6 15    0  118  -1

5  8 13    0   47  -1     2-10 14  249  253  16     6  0 14 1008  987  21    -3 11 14  146  148  34   -12 -5 15    0  100  -1

-10  9 13  109   73  83     4-10 14  234  230  28   -13  1 14  733  782  17    -1 11 14  621  639   9   -10 -5 15  339  325  19

-8  9 13  259  250  20   -11 -9 14  724  706  16   -11  1 14  437  460  17     1 11 14  359  343  12    -8 -5 15  300  273  17

-6  9 13    0   18  -1    -9 -9 14  278  229  22    -9  1 14  541  512  12     3 11 14  336  361  22    -6 -5 15  238  239  18

-4  9 13  174  168  24    -7 -9 14  560  571  13    -7  1 14  168  131  23   -10 12 14  167  119  44    -4 -5 15    0   55  -1

-2  9 13  226  240  20    -5 -9 14  661  646  11    -5  1 14  286  290  13    -8 12 14  438  418  17    -2 -5 15   15    9 -15

0  9 13    0   18  -1    -3 -9 14  683  693  12    -3  1 14  450  452  10    -6 12 14  652  647  13     0 -5 15   98   90  37

2  9 13  132  160  31    -1 -9 14  219  221  15    -1  1 14 1280 1287  16    -4 12 14  110   90  60     2 -5 15   86   39 -85

4  9 13   38   79 -37     1 -9 14  979  964  22     1  1 14  655  660   8    -2 12 14 1239 1201  23     4 -5 15  100   76 -99

-11 10 13    0   51  -1     3 -9 14  316  308  19     3  1 14  778  761  17     0 12 14  503  504  17   -11 -4 15  199  156  33

-9 10 13  404  420  16   -10 -8 14  340  300  20     5  1 14    0    7  -1     2 12 14  914  927  12    -9 -4 15    0   70  -1

-7 10 13  102    9  76    -8 -8 14  929  908  22   -12  2 14  183  178  37    -9 13 14  897  907  21    -7 -4 15  130  149  35

-5 10 13  241  232  19    -6 -8 14  208  212  21   -10  2 14  329  314  18    -7 13 14  890  850  14    -5 -4 15    0   42  -1

-3 10 13  249  271  18    -4 -8 14  431  438  12    -8  2 14  737  686  15    -5 13 14  763  773  15    -3 -4 15  281  286  15

-1 10 13   42   30 -41    -2 -8 14  954  932  17    -4  2 14  783  767  15    -3 13 14  209  200  26    -1 -4 15  164  136  17

1 10 13  188  196  19     0 -8 14  381  392  10    -2  2 14  157  136  22    -1 13 14  144   72  39     1 -4 15  260  282  18

3 10 13  108   17  68     2 -8 14  253  216  15     0  2 14  939  925  11     1 13 14  487  502  11     3 -4 15   89  108 -88

-10 11 13  185  155  36     4 -8 14  715  740  14     2  2 14  317  277  11    -8 14 14  285  285  24     5 -4 15   95  113 -95

-8 11 13    0   11  -1   -11 -7 14  278  268  26     4  2 14  848  842  16    -6 14 14  180  100  35   -12 -3 15    0   18  -1

-6 11 13  211  195  24    -9 -7 14  358  318  17     6  2 14  496  494  17    -4 14 14  804  880  18   -10 -3 15    0   22  -1

-4 11 13   63   53 -63    -7 -7 14  282  256  18   -13  3 14  191  218  37    -2 14 14  401  415  18    -8 -3 15  133  115  35

-2 11 13   75  140 -74    -5 -7 14  136  127  32   -11  3 14  812  812  13     0 14 14 1094 1096  15    -6 -3 15   60   42 -60

0 11 13   50   61 -50    -3 -7 14  505  501  11    -9  3 14  646  619  12    -7 15 14  807  808  19    -4 -3 15  121   69  31

2 11 13   23  118 -22    -1 -7 14  668  650  12    -7  3 14 1548 1599  36    -5 15 14    0   70  -1    -2 -3 15   66   31 -65

4 11 13   51   51 -51     1 -7 14  700  705  14    -5  3 14  366  374  12    -3 15 14  761  758  16     0 -3 15   93   28 -92

-9 12 13    0   81  -1     3 -7 14  363  364  17    -3  3 14 1161 1209  20    -1 15 14  179  177  25     2 -3 15  138  142  26

-7 12 13    0    4  -1     5 -7 14  387  351  19    -1  3 14  183  181  14    -4 16 14  259  231  25     4 -3 15    0   31  -1

-5 12 13  150  173  34   -12 -6 14  436  440  19     1  3 14  421  434   9    -2 16 14  328  329  17   -11 -2 15    0   87  -1

-3 12 13  194  208  25   -10 -6 14  163  116  36     3  3 14  465  451  14    -3-16 15    0   90  -1    -9 -2 15  290  296  19

-1 12 13    0   84  -1    -8 -6 14  536  550  12     5  3 14  295  302  22    -6-15 15  205  214  32    -7 -2 15  132  128  32

1 12 13   96   47 -96    -6 -6 14  652  646  10   -12  4 14  127  117  63    -4-15 15    0   38  -1    -5 -2 15  169  166  22

3 12 13  128  116  58    -4 -6 14  364  348  13   -10  4 14  656  646  14    -2-15 15    0   61  -1    -3 -2 15   54   51 -54

-8 13 13  366  359  19    -2 -6 14  745  748  13    -8  4 14  327  303  15    -7-14 15    0   22  -1    -1 -2 15  106  109  41

-6 13 13   65   47 -65     0 -6 14  106  105  28    -6  4 14   88   68  57    -5-14 15   87   78 -87     1 -2 15  157  142  21

-4 13 13  210  266  26     2 -6 14  712  731   9    -4  4 14  829  781  14    -3-14 15  245  284  27     3 -2 15  230  215  23

-2 13 13  265  273  21     4 -6 14  148  112  40    -2  4 14 1084 1090  20    -1-14 15  143  137  31     5 -2 15  113  148  76

0 13 13    0   46  -1   -11 -5 14   82   84 -82     0  4 14 1525 1497  32    -8-13 15  209  204  35   -12 -1 15  122  139  69

2 13 13  291  256  16    -9 -5 14 1145 1106  23     2  4 14  770  771  12    -6-13 15   61   31 -61   -10 -1 15  287  286  20

-9 14 13  252  283  27    -7 -5 14  765  770  11     4  4 14  464  484  16    -4-13 15   60  123 -60    -8 -1 15  101  108  53

-7 14 13   94   58 -93    -5 -5 14 1526 1529  32   -11  5 14  342  309  19    -2-13 15  133    8  46    -6 -1 15  170  173  22

-5 14 13  301  299  20    -3 -5 14  302  284  14    -9  5 14 1425 1444  25     0-13 15   41   62 -40    -4 -1 15  159  165  22

-3 14 13  163  110  33    -1 -5 14  876  886  12    -7  5 14 1175 1178  20    -9-12 15  132   33  65    -2 -1 15  140  104  26

-1 14 13    0   89  -1     1 -5 14  630  622   8    -5  5 14 1647 1620  32    -7-12 15  109   95  75     0 -1 15   95   12  33

1 14 13  193  159  26     3 -5 14  241  191  21    -3  5 14  237  245  16    -5-12 15    0   26  -1     2 -1 15    0   64  -1

-8 15 13   98   15 -98     5 -5 14  266  299  24    -1  5 14  460  471   8    -3-12 15    0   78  -1     4 -1 15  144  153  45

-6 15 13  181  105  35   -12 -4 14  321  339  23     1  5 14  919  902  12    -1-12 15  240  260  21   -13  0 15    0   12  -1

-4 15 13    0   64  -1   -10 -4 14  628  617  13     3  5 14  106   31  61     1-12 15  225  253  20   -11  0 15   99   70 -98

-2 15 13   88  103 -87    -8 -4 14  721  760  13     5  5 14  391  353  19   -10-11 15    0   29  -1    -9  0 15   81   81 -80

0 15 13  143  150  81    -6 -4 14   11   32 -11   -12  6 14  529  550  16    -8-11 15   62   64 -62    -7  0 15  138  105  30

-7 16 13  175  152  39    -4 -4 14  403  403  11   -10  6 14  243  226  24    -6-11 15   99   16  73    -5  0 15  134  135  27

-5 16 13  225  223  29    -2 -4 14 1049 1068  22    -8  6 14  783  772  12    -4-11 15    0   70  -1    -3  0 15   43   94 -43

-3 16 13   64   85 -63     0 -4 14 1212 1215  25    -6  6 14 1057 1037  22    -2-11 15  127   77  48    -1  0 15  177  183  15

-1 16 13   69  110 -69     2 -4 14  622  646  12    -4  6 14  185  162  21     0-11 15  120    4  33     1  0 15  116  105  28

-4 17 13  116   12  69     4 -4 14  273  275  21    -2  6 14 1689 1673  33     2-11 15  117   69  37     3  0 15  167  184  32

-6-16 14   78  124 -78   -13 -3 14  155   77  49     0  6 14  522  527   9    -9-10 15  184  195  37     5  0 15    0   45  -1

-4-16 14  184  181  36   -11 -3 14  693  654  16     2  6 14 1200 1174  20    -7-10 15  243  237  24   -12  1 15   55   43 -54

-2-16 14  294  272  23    -9 -3 14  599  579  12     4  6 14  212  140  28    -5-10 15  132  112  40   -10  1 15  301  264  19

-7-15 14  472  478  18    -7 -3 14 1726 1795  33   -11  7 14  357  351  20    -3-10 15   64   30 -64    -8  1 15   81   55 -81

-5-15 14  245  179  25    -5 -3 14  631  626  10    -9  7 14  692  685  14    -1-10 15  102  118  64    -6  1 15  227  214  17

-3-15 14  438  443  17    -3 -3 14 1266 1277  20    -7  7 14  505  516  12     1-10 15    0   77  -1    -4  1 15    0   42  -1

-1-15 14  112  108  44    -1 -3 14  227  210  12    -5  7 14  680  687  13     3-10 15  260  251  25    -2  1 15   58   47 -58

1-15 14  351  349  15     1 -3 14  154  155  18    -3  7 14  544  558  11   -10 -9 15    0   85  -1     0  1 15    0   15  -1

-8-14 14   67   21 -66     3 -3 14  543  549  13    -1  7 14  707  703  13    -8 -9 15  107  118  63     2  1 15    0   27  -1

-6-14 14  381  385  18     5 -3 14  241  223  25     1  7 14  125  121  28    -6 -9 15   85  104 -84     4  1 15  124   39  53

-4-14 14  342  351  20   -12 -2 14   65  176 -64     3  7 14  165  123  34    -4 -9 15  101   10  59   -11  2 15  122   52  58

-2-14 14  171  186  35   -10 -2 14  717  707  12     5  7 14  201  124  32    -2 -9 15   82   64 -82    -9  2 15  162  164  32

0-14 14  610  623  10    -8 -2 14  393  348  13   -12  8 14  406  424  19     0 -9 15   88   44  47    -7  2 15  149   98  27

-9-13 14  394  300  20    -6 -2 14  298  304  14   -10  8 14  265  227  24     2 -9 15   90  105 -89    -5  2 15    0   18  -1

-7-13 14  761  761  14    -4 -2 14  848  828  16    -8  8 14 1198 1190  27   -11 -8 15   86   34 -86    -3  2 15  382  361  12

-5-13 14  572  595  14    -2 -2 14  162  149  21    -6  8 14   59   84 -59    -9 -8 15  149  150  47    -1  2 15   88   74  35

-3-13 14  601  608  13     0 -2 14 1197 1192  16    -4  8 14 1004 1009  23    -7 -8 15  345  320  16     1  2 15  238  215  20

-1-13 14  191  167  20     2 -2 14  341  334  10    -2  8 14  439  453  13    -5 -8 15  211  233  22     3  2 15  141   76  39

1-13 14  159  113  39     4 -2 14  629  636  13     0  8 14  885  871  11    -3 -8 15  273  286  17     5  2 15  112   83  74

-10-12 14  263  249  29     6 -2 14  305  307  24     2  8 14  128  129  31    -1 -8 15   52   35 -52   -12  3 15    0   85  -1

-8-12 14  810  791  19   -13 -1 14  650  703  16     4  8 14  907  903  20     1 -8 15  139  139  27   -10  3 15  299  278  19

-6-12 14  214  222  25   -11 -1 14  415  394  17   -11  9 14  795  793  14     3 -8 15  112   52  65    -8  3 15  372  381  14

-4-12 14  207  194  25    -9 -1 14  680  658  13    -9  9 14  178  205  36   -12 -7 15  208  223  37    -6  3 15  209  204  19

-2-12 14  811  841  14    -7 -1 14  274  271  15    -7  9 14  614  596  12   -10 -7 15  139  130  47    -4  3 15   96   23  42

0-12 14  227  256  17    -5 -1 14  485  486  10    -5  9 14  573  562  12    -8 -7 15  379  387  16    -2  3 15  145  119  28

2-12 14  557  560  10    -3 -1 14  430  447  10    -3  9 14 1145 1112  23    -6 -7 15   64   53 -63     0  3 15    0   59  -1

-9-11 14  871  839  18    -1 -1 14 1033 1033  13    -1  9 14  300  265  13    -4 -7 15  124  103  35     2  3 15  108   18  33

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page 12

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4  3 15   78    7 -78    -6-12 16   70  133 -69    -8  0 16  660  648  11    -6 12 16  574  559  14    -2 -1 17  190  195  24

-11  4 15   94  138 -93    -4-12 16  138   57  42    -6  0 16  563  543  11    -4 12 16  377  391  18     0 -1 17  360  368  11

-9  4 15  222  220  23    -2-12 16  198  106  28    -4  0 16 1481 1410  35    -2 12 16  553  526  14     2 -1 17  100   93  50

-7  4 15    0   59  -1     0-12 16  203  188  20    -2  0 16  395  393  13     0 12 16  395  388  17   -11  0 17  107  120-106

-5  4 15  335  341  13    -9-11 16  122  161  78     0  0 16  929  931  14    -7 13 16  273  264  24    -9  0 17  218  209  27

-3  4 15   75   85 -75    -7-11 16  112   53  69     2  0 16  154  114  41    -5 13 16    0   15  -1    -7  0 17  192  225  25

-1  4 15  175  183  21    -5-11 16   95   85 -95     4  0 16  438  420  17    -3 13 16   62  103 -62    -5  0 17  144  188  32

1  4 15  152  149  22    -3-11 16  391  388  17   -11  1 16  758  755  14    -1 13 16  342  323  16    -3  0 17  100   39  50

3  4 15   91   94 -90    -1-11 16  380  360  15    -9  1 16 1015 1012  19    -6 14 16  242  280  29    -1  0 17   55   20 -54

5  4 15    0   25  -1     1-11 16  513  517  11    -7  1 16 1126 1153  20    -4 14 16  274  255  24     1  0 17   73   46 -73

-12  5 15  164  164  43   -10-10 16  163   56  46    -5  1 16  476  485  11    -2 14 16  270  269  25     3  0 17    0   18  -1

-10  5 15  141  161  47    -8-10 16  224  200  27    -3  1 16  469  469  12    -5-14 17  123   52  66   -12  1 17  202  212  34

-8  5 15  121  133  45    -6-10 16  261  212  22    -1  1 16  959  962  15    -3-14 17  114  146  71   -10  1 17  207  234  30

-6  5 15  158  164  28    -4-10 16  670  660  12     1  1 16  799  784  10    -6-13 17   75   41 -75    -8  1 17  106  159  58

-4  5 15   72   98 -71    -2-10 16  267  286  21     3  1 16  550  575  14    -4-13 17  272  263  24    -6  1 17  372  366  14

-2  5 15  106  110  42     0-10 16  320  358  14   -12  2 16  193  181  37    -2-13 17  143   66  47    -4  1 17  146  181  31

0  5 15   48    6 -48     2-10 16  194  190  22   -10  2 16  392  343  17    -7-12 17  311  290  23    -2  1 17  338  308  16

2  5 15  116   12  32   -11 -9 16  466  423  19    -8  2 16  444  449  13    -5-12 17   67   81 -67     0  1 17  145  122  24

4  5 15   54   17 -54    -9 -9 16  698  698  14    -6  2 16  797  773  13    -3-12 17  176  148  39     2  1 17  243  232  17

-11  6 15   77  109 -77    -7 -9 16  679  676  13    -4  2 16  870  880  15    -1-12 17  123   71  37   -11  2 17    0   77  -1

-9  6 15   89   20 -89    -5 -9 16  692  671  14    -2  2 16  739  758  14    -8-11 17    0   82  -1    -9  2 17    0   36  -1

-7  6 15  231  228  21    -3 -9 16  311  343  18     0  2 16  542  532   8    -6-11 17   59   61 -59    -7  2 17  309  317  16

-5  6 15   69   68 -68    -1 -9 16  209  181  17     2  2 16  570  557   9    -4-11 17    0  110  -1    -5  2 17  149   77  28

-3  6 15  126   88  30     1 -9 16  535  570  24     4  2 16  183  181  35    -2-11 17  149  156  40    -3  2 17   74   50 -74

-1  6 15  173  155  18     3 -9 16   89   84 -89   -11  3 16  425  412  18     0-11 17   47   65 -47    -1  2 17  288  279  16

1  6 15   37  117 -36   -10 -8 16    0   97  -1    -9  3 16   76   85 -76    -9-10 17  401  429  19     1  2 17   62   56 -61

3  6 15   64   19 -63    -8 -8 16  109   67  64    -7  3 16  243  196  19    -7-10 17   38   76 -37     3  2 17  132  163  54

-12  7 15  123  199  73    -6 -8 16  557  569  13    -5  3 16  156  140  26    -5-10 17  438  441  16   -12  3 17    0   28  -1

-10  7 15   31    5 -31    -4 -8 16  551  568  13    -3  3 16  128   96  32    -1-10 17  236  223  24   -10  3 17  104  113  84

-8  7 15  504  505  13    -2 -8 16  623  654  12    -1  3 16  210  208  15     1-10 17  172  152  27    -8  3 17  173  105  30

-6  7 15   59   55 -59     0 -8 16  239  228  16     1  3 16   16   69 -15   -10 -9 17   69   24 -69    -6  3 17   80  142 -79

-4  7 15  164  125  27     2 -8 16  405  393  32     3  3 16  251  274  24    -8 -9 17  267  286  24    -4  3 17   90   30  72

-2  7 15  255  223  18   -11 -7 16  667  659  15   -12  4 16  404  391  19    -6 -9 17    0   56  -1    -2  3 17  123   84  39

0  7 15   66   12 -66    -9 -7 16  607  591  15   -10  4 16  646  641  13    -4 -9 17  138  151  39     0  3 17   94   65  44

2  7 15   63   25 -63    -7 -7 16 1079 1054  18    -8  4 16  300  313  18    -2 -9 17  248  276  22     2  3 17   90   97  58

4  7 15   40    6 -39    -5 -7 16  265  281  19    -6  4 16  618  630  12     0 -9 17    0   24  -1   -11  4 17    0   84  -1

-11  8 15  129  105  55    -3 -7 16   71   31 -70    -4  4 16  433  405  12     2 -9 17  229  260  20    -9  4 17  179  188  30

-9  8 15  165  131  35    -1 -7 16  729  736  11    -2  4 16  711  712  13   -11 -8 17  256  260  30    -7  4 17    0   16  -1

-7  8 15  112   78  53     1 -7 16  247  281  15     0  4 16  443  462  11    -9 -8 17   86   72 -85    -5  4 17  139  123  36

-5  8 15  160  146  28     3 -7 16  441  464  17     2  4 16  804  829  28    -7 -8 17  267  287  22    -3  4 17  282  269  17

-3  8 15   59    8 -58   -12 -6 16   88  173 -88     4  4 16  212  257  33    -5 -8 17    0   71  -1    -1  4 17  135   84  31

-1  8 15  122  120  28   -10 -6 16  292  231  22   -11  5 16  129  102  57    -3 -8 17  313  319  18     1  4 17  253  261  16

1  8 15  141  152  27    -8 -6 16  332  315  17    -9  5 16  231  213  23    -1 -8 17   99   19  46     3  4 17   60   49 -60

3  8 15  125  142  64    -6 -6 16  200  173  23    -7  5 16  498  468  12     1 -8 17  171  202  55   -10  5 17  179  160  34

-10  9 15  134  119  55    -4 -6 16  605  607  13    -5  5 16  147  149  29   -10 -7 17  158  116  42    -8  5 17  172  170  31

-8  9 15  138   79  41    -2 -6 16  131  163  36    -3  5 16  240  212  18    -8 -7 17  317  329  19    -6  5 17  344  334  16

-6  9 15    0   23  -1     0 -6 16  603  616   9    -1  5 16  814  802   9    -6 -7 17  214  206  24    -4  5 17  210  213  23

-4  9 15  106  149  55     2 -6 16  336  328  44     1  5 16  325  297  34    -4 -7 17  255  277  20    -2  5 17  202  220  24

-2  9 15    0   66  -1     4 -6 16  440  475  18     3  5 16  159  202  38    -2 -7 17  146  186  38     0  5 17  333  305  15

0  9 15   91   70  51   -11 -5 16  209  203  33   -12  6 16  359  362  21     0 -7 17  336  348  13     2  5 17  117   76  40

2  9 15    0    3  -1    -9 -5 16  111   89  66   -10  6 16  622  617  15     2 -7 17    0   30  -1   -11  6 17    0   49  -1

-9 10 15    0   29  -1    -7 -5 16  124  158  42    -8  6 16  494  474  13   -11 -6 17   82   84 -82    -9  6 17  179  132  32

-7 10 15  259  263  21    -5 -5 16  203  192  22    -6  6 16  499  478  13    -9 -6 17  110   52  62    -7  6 17  291  292  18

-5 10 15    0   56  -1    -3 -5 16  304  281  16    -4  6 16  671  671  12    -7 -6 17  133   80  41    -5  6 17  161  168  31

-3 10 15   70   71 -69    -1 -5 16  559  545  19    -2  6 16  375  360  14    -5 -6 17   47   25 -46    -3  6 17   92  103  67

-1 10 15  200  180  17     1 -5 16  401  407  11     0  6 16  730  752   9    -3 -6 17  138  154  35    -1  6 17    0   12  -1

1 10 15  116    7  36     3 -5 16  189  134  30     2  6 16  497  463  11    -1 -6 17  157  160  23     1  6 17  107   63  42

3 10 15   77   63 -77   -12 -4 16  316  295  25   -11  7 16  446  443  18     1 -6 17  185  190  21     3  6 17    0   17  -1

-10 11 15   85   16 -85   -10 -4 16  503  471  15    -9  7 16  410  399  16     3 -6 17    0   49  -1   -10  7 17   44   89 -44

-8 11 15  360  340  19    -8 -4 16  251  262  20    -7  7 16  431  412  14   -10 -5 17  205  213  32    -8  7 17  275  287  21

-6 11 15  105   33  76    -6 -4 16  299  284  17    -5  7 16   85  131 -84    -8 -5 17   55   54 -54    -6  7 17  192  184  29

-4 11 15  163  135  33    -4 -4 16  303  340  15    -3  7 16  204  165  22    -6 -5 17  290  326  18    -4  7 17  290  274  18

-2 11 15   87  131 -86    -2 -4 16  266  332  17    -1  7 16  313  327  12    -4 -5 17    0   17  -1    -2  7 17  316  274  18

0 11 15    0   57  -1     0 -4 16  444  467  10     1  7 16  303  287  13    -2 -5 17  237  208  21     0  7 17  255  212  24

2 11 15    0   24  -1     2 -4 16  662  677  10     3  7 16  492  480  16     0 -5 17   95   23  45     2  7 17  257  230  28

-9 12 15  106   13-106     4 -4 16  360  399  20   -10  8 16  317  323  22     2 -5 17  179  194  23   -11  8 17    0   47  -1

-7 12 15  127  157  55   -11 -3 16  122  180  69    -8  8 16  611  598  13   -11 -4 17   92   74 -92    -9  8 17  305  290  20

-5 12 15    0    9  -1    -9 -3 16  283  216  19    -6  8 16  797  791  12    -9 -4 17  280  278  21    -7  8 17  124   85  48

-3 12 15    0   73  -1    -7 -3 16  394  376  14    -4  8 16  883  881  19    -7 -4 17    0  111  -1    -5  8 17  219  215  24

-1 12 15  216  221  19    -5 -3 16  287  273  15    -2  8 16  663  645  14    -5 -4 17  274  321  18    -3  8 17  123  178  52

1 12 15    0   39  -1    -3 -3 16  259  230  16     0  8 16  443  434  10    -3 -4 17  106   74  49    -1  8 17  106   37  40

-8 13 15  230  187  28    -1 -3 16 1056 1033  40     2  8 16  436  418  12    -1 -4 17  269  286  17     1  8 17  168  173  39

-6 13 15  168  159  36     1 -3 16  318  320  12   -11  9 16  760  770  15     1 -4 17   69   66 -68   -10  9 17   96  125 -95

-4 13 15  291  283  21     3 -3 16  112  131  60    -9  9 16  571  566  14   -12 -3 17   96  127 -95    -8  9 17  127  121  51

-2 13 15  170   78  35   -12 -2 16  174   96  42    -7  9 16  974  970  17   -10 -3 17    0   31  -1    -6  9 17    0   25  -1

0 13 15  177  144  24   -10 -2 16  477  472  15    -5  9 16    0   36  -1    -8 -3 17  208  186  24    -4  9 17  202  195  28

-7 14 15  135  106  46    -8 -2 16  205  172  24    -3  9 16  372  394  16    -6 -3 17  150  176  31    -2  9 17    0   51  -1

-5 14 15   62   17 -62    -6 -2 16  774  804  16    -1  9 16  970  959  17    -4 -3 17  119   42  39     0  9 17   52   41 -51

-3 14 15  105   87  77    -4 -2 16  422  430  12     1  9 16  689  679  10    -2 -3 17  267  283  19    -9 10 17  201  156  33

-1 14 15   90   86  78    -2 -2 16  856  868  15   -10 10 16  251  246  29     0 -3 17    0   23  -1    -7 10 17  121   69  50

-6 15 15  266  268  26     0 -2 16  265  276  13    -8 10 16  522  530  15     2 -3 17  174  184  24    -5 10 17  227  222  24

-4 15 15   50   80 -49     2 -2 16  777  776  12    -6 10 16  730  713  12   -11 -2 17  253  282  28    -3 10 17  130   30  47

-2 15 15  118   94  43     4 -2 16   32  110 -31    -4 10 16 1023  994  21    -9 -2 17  158  140  34    -1 10 17   98   57 -98

-5-15 16  344  312  22   -11 -1 16  647  650  14    -2 10 16  555  555  13    -7 -2 17  596  591  12     1 10 17  105  137  51

-3-15 16  206  164  31    -9 -1 16  663  650  14     0 10 16  538  514  10    -5 -2 17  129   69  35    -8 11 17  190   88  34

-6-14 16    0   38  -1    -7 -1 16  896  911  16     2 10 16  250  207  19    -3 -2 17  300  300  16    -6 11 17    0   18  -1

-4-14 16    0   50  -1    -5 -1 16  287  311  15    -9 11 16  348  319  19    -1 -2 17  204  191  16    -4 11 17  141   90  44

-2-14 16    0   89  -1    -3 -1 16   87   76  64    -7 11 16   61   60 -61     1 -2 17  101   78  40    -2 11 17    0   83  -1

-7-13 16  236  235  28    -1 -1 16  588  599  11    -5 11 16  209  207  26   -12 -1 17  212  218  34     0 11 17  119   88  39

-5-13 16   97   77 -96     1 -1 16  312  293  12    -3 11 16  383  328  16   -10 -1 17  352  395  19    -7 12 17  185  174  33

-3-13 16  205  183  28     3 -1 16  514  528  16    -1 11 16  105   77  42    -8 -1 17  228  199  22    -5 12 17    0   85  -1

-1-13 16  549  539  11   -12  0 16   92   68 -92     1 11 16  389  377  13    -6 -1 17  404  418  14    -3 12 17    0  123  -1

-8-12 16    0   48  -1   -10  0 16  181  117  31    -8 12 16  191  197  33    -4 -1 17  380  397  14    -1 12 17  157  131  29

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page 13

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6 13 17    0   31  -1   -12  2 18  273  263  27    -8 -5 19  163   95  38    -6 11 19    0   15  -1    -6  8 20    0   34  -1

-4 13 17  317  276  21   -10  2 18  684  667  13    -6 -5 19  380  362  16    -4 11 19  140  173  48    -4  8 20  136   82  52

-2 13 17    0   80  -1    -8  2 18  235  215  23    -2 -5 19  153  163  38    -6-10 20  376  356  19    -2  8 20  231  222  28

-5-13 18    0    1  -1    -6  2 18  469  498  14     0 -5 19    0   32  -1    -7 -9 20  340  344  22    -7  9 20  946  960  17

-3-13 18  395  429  19    -4  2 18  185  183  26   -11 -4 19  221  152  33    -5 -9 20  620  656  15    -5  9 20  856  857  16

-6-12 18  263  293  26    -2  2 18  707  721  11    -9 -4 19  270  278  24    -3 -9 20  335  323  20    -3  9 20  730  733  14

-4-12 18  473  481  17     0  2 18  159  152  34    -7 -4 19   80   67 -79    -8 -8 20  444  484  18    -6 10 20  151  124  47

-2-12 18  114   77  77     2  2 18  407  409  12    -5 -4 19  285  309  20    -6 -8 20  162  159  38    -7 -8 21   82  151 -81

-7-11 18  325  319  22   -11  3 18   85   43 -85    -3 -4 19  150  109  37    -4 -8 20    0   74  -1    -5 -8 21    0  124  -1

-5-11 18  332  320  20    -9  3 18  370  379  18    -1 -4 19   90   99  56    -2 -8 20  213  244  29    -8 -7 21  159  133  44

-3-11 18  139   39  50    -7  3 18  738  710  13     1 -4 19  192  181  22    -9 -7 20  139  171  57    -6 -7 21  152  213  43

-1-11 18  573  609  11    -5  3 18  153  125  31   -10 -3 19  118  135  69    -7 -7 20  483  473  16    -4 -7 21   88   60 -88

-8-10 18  291  316  23    -3  3 18 1048 1020  17    -8 -3 19   49   26 -48    -5 -7 20  737  750  16    -7 -6 21    0    9  -1

-6-10 18  126  104  54    -1  3 18  164  153  39    -6 -3 19    0  105  -1    -3 -7 20  462  452  17    -5 -6 21   74   40 -74

-4-10 18  186  187  32     1  3 18  844  817  23    -4 -3 19    0   90  -1    -1 -7 20  238  233  21    -3 -6 21    0   21  -1

-2-10 18  247  247  25   -10  4 18  861  853  14    -2 -3 19  159  145  35   -10 -6 20   74   63 -74    -8 -5 21  112   36  82

0-10 18  157  135 116    -8  4 18  608  606  13     0 -3 19  154  146  26    -8 -6 20  348  342  19    -6 -5 21    0   99  -1

-9 -9 18  195  161  35    -6  4 18 1163 1163  22   -11 -2 19  204  240  36    -6 -6 20  122   94  54    -4 -5 21  166   77  36

-7 -9 18  417  451  17    -4  4 18  325  348  17    -9 -2 19  242  241  25    -4 -6 20  142  153  48    -2 -5 21    0   25  -1

-5 -9 18  532  540  14    -2  4 18  548  556  13    -7 -2 19   89   13 -88    -2 -6 20  148   32  47    -9 -4 21    0   82  -1

-3 -9 18    0   35  -1     0  4 18  415  421  19    -5 -2 19  257  232  21     0 -6 20  116   83  47    -7 -4 21  150  109  41

-1 -9 18  343  358  29     2  4 18   49   45 -48    -3 -2 19  138  140  39    -9 -5 20  201  189  35    -5 -4 21  176  169  34

1 -9 18  282  281  17   -11  5 18  521  515  17    -1 -2 19    0   34  -1    -7 -5 20   58   87 -57    -3 -4 21   76   46 -75

-10 -8 18  471  432  19    -9  5 18    0  115  -1     1 -2 19  147  102  35    -5 -5 20    0   77  -1    -1 -4 21  192  216  23

-8 -8 18  227  268  28    -7  5 18  195  205  28   -10 -1 19  198  192  32    -3 -5 20  109   63  68   -10 -3 21   35   24 -35

-6 -8 18  145  172  43    -5  5 18  799  797  16    -8 -1 19  164  147  37    -1 -5 20  315  305  15    -8 -3 21  267  274  25

-4 -8 18  162  137  35    -3  5 18  786  781  11    -6 -1 19  299  247  18   -10 -4 20    0  180  -1    -6 -3 21   82   31 -81

-2 -8 18  728  764  15    -1  5 18 1009 1012  23    -4 -1 19  266  234  19    -8 -4 20   72   88 -71    -4 -3 21  244  201  24

0 -8 18  258  266  27     1  5 18  302  305  14    -2 -1 19  162  100  32    -6 -4 20  343  344  18    -2 -3 21   61   70 -60

-9 -7 18  267  285  25   -10  6 18  183  203  39     0 -1 19  211  248  20    -4 -4 20    0   29  -1    -9 -2 21    0   84  -1

-7 -7 18    0   10  -1    -8  6 18 1185 1189  21     2 -1 19   69   91 -69    -2 -4 20  426  429  16    -7 -2 21  187  216  33

-5 -7 18   63   17 -63    -6  6 18  237  225  22   -11  0 19  177   93  41     0 -4 20    0   24  -1    -5 -2 21    0   37  -1

-3 -7 18  354  334  17    -4  6 18 1047 1042  16    -9  0 19    0   26  -1    -9 -3 20    0  104  -1    -3 -2 21  267  289  23

-1 -7 18    0   72  -1    -2  6 18  185  190  30    -7  0 19    0   21  -1    -7 -3 20    0   87  -1    -1 -2 21    0   24  -1

1 -7 18   83   51 -83     0  6 18  282  276  15    -5  0 19   45   60 -44    -5 -3 20  375  342  17   -10 -1 21  241  211  29

-10 -6 18  157   81  42     2  6 18  415  414  21    -3  0 19   69   65 -69    -3 -3 20  195  112  28    -8 -1 21    0   33  -1

-8 -6 18  777  785  14    -9  7 18  242  231  25    -1  0 19  111   18  36    -1 -3 20  275  275  18    -6 -1 21  412  440  17

-4 -6 18  869  876  16    -7  7 18    0   64  -1     1  0 19   60   54 -60   -10 -2 20  260  252  27    -4 -1 21  142   65  42

-2 -6 18   93   58 -92    -5  7 18  447  441  15   -10  1 19  261  238  25    -8 -2 20  236  235  24    -2 -1 21  211  233  30

0 -6 18  587  601  10    -3  7 18  259  229  20    -8  1 19  136   70  43    -6 -2 20  200  219  28    -9  0 21   57   77 -56

2 -6 18  157  175  30    -1  7 18  711  720  21    -6  1 19  291  289  19    -4 -2 20    0   75  -1    -7  0 21  144   80  42

-11 -5 18  618  608  15     1  7 18  300  284  15    -4  1 19  149   32  33    -2 -2 20  103   45  78    -5  0 21  216  174  27

-9 -5 18    0   80  -1   -10  8 18  717  674  14    -2  1 19  230  209  24     0 -2 20   82   29 -82    -3  0 21   30   85 -30

-7 -5 18  187  225  31    -8  8 18    0   97  -1     0  1 19    0   41  -1   -11 -1 20    0   42  -1    -1  0 21   79   97 -79

-5 -5 18  601  595  12    -6  8 18  405  393  16     2  1 19  136  136  36    -9 -1 20  323  286  20   -10  1 21    0   24  -1

-3 -5 18  157  201  34    -4  8 18  109   77  81   -11  2 19  147  174  55    -7 -1 20  533  523  14    -8  1 21  233  186  26

-1 -5 18  907  910  14    -2  8 18  628  636  13    -9  2 19  329  356  20    -5 -1 20  771  751  14    -6  1 21  124  106  57

1 -5 18   84   72 -84     0  8 18   93   87  62    -7  2 19  100   21  67    -3 -1 20  506  500  14    -4  1 21  177  195  33

-10 -4 18  549  565  16    -9  9 18  118  125  65    -5  2 19  351  370  16    -1 -1 20  329  347  14    -2  1 21   75   79 -75

-8 -4 18  768  756  14    -7  9 18  426  435  17    -3  2 19  207  186  24   -10  0 20  222  242  31    -9  2 21    0   53  -1

-6 -4 18  934  953  16    -5  9 18  372  352  17    -1  2 19   12   52 -11    -8  0 20  587  601  14    -7  2 21   48   68 -47

-4 -4 18  456  470  14    -3  9 18  270  264  21     1  2 19  272  261  16    -6  0 20   88  106 -88    -5  2 21   45   11 -44

-2 -4 18  378  390  16    -1  9 18  161   93  24   -10  3 19   91  109 -90    -4  0 20    0   18  -1    -3  2 21   76   74 -76

0 -4 18  348  358  13    -8 10 18  342  312  20    -8  3 19  205  201  27    -2  0 20  208  248  27    -1  2 21  135   85  34

2 -4 18  134   29  33    -6 10 18   76   91 -75    -6  3 19  268  295  20     0  0 20  158  155  27    -8  3 21   34   35 -33

-11 -3 18   68  118 -67    -4 10 18  306  267  21    -4  3 19  166  127  32   -11  1 20  225  210  34    -6  3 21    0   77  -1

-9 -3 18  780  811  12    -2 10 18  309  315  21    -2  3 19    0   19  -1    -9  1 20  551  526  15    -4  3 21    0   38  -1

-7 -3 18  652  615  12     0 10 18  270  278  17     0  3 19    0   17  -1    -7  1 20  663  654  13    -2  3 21  124   40  55

-5 -3 18  190  205  26    -7 11 18  200  182  31   -11  4 19  244  226  28    -5  1 20 1382 1334  27    -9  4 21  135   48  51

-3 -3 18 1237 1266  23    -5 11 18  422  434  17    -9  4 19    0   70  -1    -3  1 20  541  550  13    -7  4 21    0   43  -1

-1 -3 18  247  248  19    -3 11 18  140  140  47    -7  4 19  310  292  18    -1  1 20  492  505  11    -5  4 21   97  160 -96

1 -3 18  831  854  10    -1 11 18  541  566  17    -5  4 19  213  198  25   -10  2 20  330  348  22    -3  4 21  104   35  90

-12 -2 18   70  105 -70    -6 12 18  304  312  22    -3  4 19  139  140  39    -8  2 20  335  347  19    -8  5 21  107   92  95

-10 -2 18  880  877  12    -4 12 18  529  562  16    -1  4 19  252  258  16    -6  2 20  254  216  22    -6  5 21  258  239  24

-8 -2 18  227  203  24    -5-12 19  130   90  55     1  4 19   87   98 -87    -4  2 20  125   65  48    -4  5 21  157   62  42

-6 -2 18  957  976  19    -6-11 19   30   52 -30   -10  5 19  190  179  35    -2  2 20  167  119  34    -2  5 21  208  236  32

-4 -2 18   33   87 -33    -4-11 19    0   47  -1    -8  5 19  252  254  24     0  2 20  156  151  27    -7  6 21    0   57  -1

-2 -2 18  754  744  12    -2-11 19  185  157  36    -6  5 19  122  123  47    -9  3 20   92   71 -92    -5  6 21   66   80 -66

0 -2 18  267  270  15    -7-10 19  205  192  33    -4  5 19  226  228  25    -7  3 20  528  514  14    -3  6 21    0  104  -1

2 -2 18  336  321  15    -5-10 19    0   14  -1    -2  5 19  102   73  83    -5  3 20  158  137  42    -8  7 21  223  254  31

-11 -1 18  159  135  46    -3-10 19  102    4-102     0  5 19   80   99 -79    -3  3 20  493  509  15    -6  7 21   42   36 -42

-9 -1 18  338  330  19    -1-10 19    0  106  -1    -9  6 19  116    5  63    -1  3 20  263  267  37    -4  7 21  241  261  28

-7 -1 18    0   63  -1    -8 -9 19   81   53 -81    -7  6 19  172  179  33   -10  4 20  225  228  30    -5  8 21  189  225  37

-5 -1 18  212  214  23    -6 -9 19   80  148 -79    -5  6 19   73   64 -72    -8  4 20  138   60  45    -6 -6 22  294  279  24

-3 -1 18  159  210  30    -4 -9 19    0   61  -1    -3  6 19   56  107 -56    -6  4 20  237  269  26    -7 -5 22  634  640  18

-1 -1 18  441  462  16    -2 -9 19  142  215  48    -1  6 19  141  141  28    -4  4 20  133   35  45    -5 -5 22   97  135 -96

1 -1 18  137  174  52    -9 -8 19    0   50  -1   -10  7 19  210  206  34    -2  4 20  165  174  37    -8 -4 22  169  208  41

3 -1 18  548  552  16    -7 -8 19   95   36 -95    -8  7 19  320  334  21     0  4 20  135  109  86    -6 -4 22  252  247  26

-12  0 18  923  909  15    -5 -8 19    0   79  -1    -6  7 19    0   58  -1    -9  5 20  226  225  30    -4 -4 22  486  480  16

-10  0 18   82  174 -82    -3 -8 19  141  107  41    -4  7 19  187  186  32    -7  5 20   56  107 -56    -7 -3 22  392  374  19

-8  0 18  802  812  14    -1 -8 19   68    4 -67    -2  7 19  227  228  27    -5  5 20   94  137 -94    -5 -3 22  742  754  15

-6  0 18  726  706  15   -10 -7 19  138   96  59     0  7 19    0   29  -1    -3  5 20   97   98 -97    -8 -2 22    0   89  -1

-4  0 18  965  958  14    -8 -7 19  335  332  20    -9  8 19    0   29  -1    -1  5 20  464  476  11    -6 -2 22  376  399  19

-2  0 18   67   79 -66    -6 -7 19  105   49  78    -5  8 19  165  150  39    -8  6 20  225  205  29    -4 -2 22   56   44 -56

0  0 18 1088 1078  15    -4 -7 19  281  310  23    -3  8 19    0   33  -1    -6  6 20    0   48  -1    -9 -1 22  186  150  39

2  0 18   31   31 -31    -2 -7 19    0   29  -1    -1  8 19   82  153 -81    -4  6 20   63   60 -62    -7 -1 22  216  194  30

-11  1 18    0   26  -1     0 -7 19  101  173-101    -8  9 19    0   30  -1    -2  6 20  167   75  36    -5 -1 22  125  144  61

-9  1 18  588  561  13    -7 -6 19  345  353  20    -6  9 19    0   76  -1    -9  7 20  444  457  17    -3 -1 22  350  354  20

-7  1 18    0   90  -1    -5 -6 19    0   46  -1    -4  9 19  102   50-102    -7  7 20  358  375  19    -8  0 22  267  254  25

-5  1 18  172  198  28    -3 -6 19  102   78  74    -2  9 19  126   35  56    -5  7 20  669  664  14    -6  0 22  454  466  17

-3  1 18  552  538  12    -1 -6 19  248  251  20    -7 10 19  266  274  24    -3  7 20  297  301  22    -4  0 22  160  129  38

-1  1 18  426  446  10     1 -6 19  109   42  46    -5 10 19    0   20  -1    -1  7 20  453  454  12    -2  0 22   96  103 -95

1  1 18   84   87 -83   -10 -5 19  258  224  26    -3 10 19  228  230  27    -8  8 20  251  270  26    -9  1 22   78   89 -78

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar  T=20°C                           Page 14

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-7  1 22    0   90  -1    -8  2 22  120  106  67    -7  3 22  115  167  72    -8  4 22  222  163  30    -7  5 22  806  808  18

-5  1 22   51   63 -50    -6  2 22  125  135  57    -5  3 22  545  555  15    -6  4 22  463  436  16    -5  5 22  322  328  22

-3  1 22  311  337  22    -4  2 22  176  147  35    -3  3 22  119   53  68    -4  4 22  465  436  16    -6 -1 23  312  288  22

TABLE 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                    Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  0  0 1397 1398  10     4  8  0  256  231  13     6 18  0  161  130  51     3-10  1    0   22  -1     9 -2  1  134  178  43

4  0  0 3354 3547  20     6  8  0  651  605  15    -5 19  0  232  231  30     5-10  1  282  284  15    11 -2  1  156  153  54

6  0  0 1438 1453  27     8  8  0 1088 1055  24    -3 19  0    0   35  -1     7-10  1   82  109 -81   -12 -1  1   87   91 -87

8  0  0  335  339  14    10  8  0   41   23 -40    -1 19  0  251  262  18     9-10  1  246  206  26   -10 -1  1   81  102 -81

10  0  0 1019  967  23   -11  9  0  169   99  49     1 19  0  483  472  19   -10 -9  1   81    8 -80    -8 -1  1   41   43 -40

12  0  0  417  423  22    -9  9  0  739  711  15     3 19  0    0   94  -1    -8 -9  1   85   17 -84    -6 -1  1  184  179  15

-11  1  0  580  563  16    -7  9  0  298  302  17    -2 20  0  267  250  18    -6 -9  1    0   42  -1    -4 -1  1   84  111  21

-9  1  0  507  469  13    -5  9  0 1239 1233  21     0 20  0  273  267  36    -4 -9  1   89   86  52    -2 -1  1   47   47  19

-7  1  0 1493 1486  31    -3  9  0  156  127  18     2 20  0  176  167  28    -2 -9  1  108   64  48     0 -1  1   64   70   7

-5  1  0  292  244   9    -1  9  0 1027  990  12    -3-20  1  138  139  41     0 -9  1  238  237   8     2 -1  1  175   74  52

-3  1  0 1278 1353  12     1  9  0 1641 1643  20    -1-20  1   95   53 -94     2 -9  1   52  126 -51     4 -1  1   22   62 -22

-1  1  0  296  289   3     3  9  0  258  209  25     1-20  1    0   13  -1     4 -9  1  108  144  21     6 -1  1  190  193  17

1  1  0  124  111   4     5  9  0 1414 1463  35     3-20  1   47   54 -47     6 -9  1  379  376  13     8 -1  1    0   50  -1

3  1  0 1281 1318  12     7  9  0  361  373  16    -4-19  1  131   36  66     8 -9  1  177  207  30    10 -1  1  118  128  63

5  1  0  356  333   8     9  9  0  763  768  18    -2-19  1   56   67 -56    10 -9  1  153  148  47   -11  0  1  178    7  39

7  1  0 1494 1449  30   -10 10  0    0   53  -1     0-19  1   36   16 -36   -11 -8  1  125   94  96    -9  0  1    0   32  -1

9  1  0  547  519  12    -8 10  0  307  274  19     2-19  1    0  114  -1    -9 -8  1   27   90 -26    -7  0  1   12    7 -11

11  1  0  518  550  17    -6 10  0  436  407  12     4-19  1    0   19  -1    -7 -8  1   81   13 -80    -5  0  1   77   29  32

-12  2  0   28   65 -28    -4 10  0  991 1007  20    -5-18  1  104   27-104    -5 -8  1   69   61 -68    -3  0  1   28   10 -27

-10  2  0  471  481  15    -2 10  0 1051 1033  13    -3-18  1    0   28  -1    -3 -8  1  106   88  19    -1  0  1   32    8  20

-8  2  0   72   91 -72     0 10  0 2113 2137  26    -1-18  1  172  164  38    -1 -8  1  328  340  13     1  0  1    0    5  -1

-6  2  0 1866 1914  28     2 10  0  759  745  11     1-18  1    0   72  -1     3 -8  1  404  415   7     3  0  1   34   30 -34

-4  2  0  228  197   9     4 10  0  779  768  14     3-18  1  225  224  19     5 -8  1  162   43  21     5  0  1    0   34  -1

-2  2  0 3423 3764  36     6 10  0  103   73  50     5-18  1  101   59-100     7 -8  1  106   90  50     7  0  1    0   52  -1

0  2  0 1171 1157   8     8 10  0   91   37 -90    -6-17  1   65   17 -65     9 -8  1  156  158  38     9  0  1    0   36  -1

2  2  0 3679 3723  16    10 10  0  136  200  73    -4-17  1   22   58 -22    11 -8  1    0    9  -1    11  0  1    0   25  -1

4  2  0  186  163  10    -9 11  0    0  132  -1    -2-17  1  262  261  16   -10 -7  1  103   69-103   -12  1  1  152   33  56

6  2  0 1850 1798  27    -7 11  0  655  675  12     0-17  1   37   30 -36    -8 -7  1  222  189  21   -10  1  1  153  157  42

8  2  0  216  199  22    -5 11  0  243  205  17     2-17  1  152  151  27    -6 -7  1  109   85  37    -8  1  1  142   89  31

10  2  0  385  414  17    -3 11  0  721  761  10     4-17  1  261  261  16    -4 -7  1   46   19 -46    -6  1  1  214  209  14

12  2  0  140  121  71    -1 11  0  345  318  13     6-17  1    0  159  -1    -2 -7  1  245  244   7    -4  1  1   94   99  18

-11  3  0  273  266  28     1 11  0  108   55  21    -7-16  1   76   94 -75     0 -7  1  111   42  16    -2  1  1    0   39  -1

-9  3  0 1287 1240  25     3 11  0 1015 1028  22    -5-16  1   57   84 -56     2 -7  1   46   36 -46     0  1  1   16   42 -15

-7  3  0  197  154  17     5 11  0  180  159  25    -3-16  1   58   90 -58     4 -7  1  234  237   9     2  1  1  123   14  77

-5  3  0 1353 1338  25     7 11  0  966  944  18    -1-16  1   75   20 -74     8 -7  1  146  151  37     4  1  1    0    7  -1

-3  3  0  114  175  10     9 11  0  217  223  33     1-16  1  316  297  13    10 -7  1    0   70  -1     6  1  1  110  113  30

-1  3  0 1973 1995  10   -10 12  0  310  281  24     3-16  1  135   99  29   -11 -6  1   73  116 -73     8  1  1   45   29 -45

1  3  0 2151 2180  14    -8 12  0 1065 1030  25     5-16  1  175  167  34    -9 -6  1  175  184  32    10  1  1  102   79-101

3  3  0  107   72  15    -6 12  0  842  818  12     7-16  1  117  114  83    -7 -6  1  308  324  14   -11  2  1  100   16-100

5  3  0 1516 1477  24    -4 12  0  788  772  16    -8-15  1    0   19  -1    -5 -6  1  171  152  18    -9  2  1  228  235  21

7  3  0  327  288  13    -2 12  0  395  381   8    -6-15  1  120  145  72    -3 -6  1  155  149  10    -7  2  1    0   31  -1

9  3  0 1360 1288  25     0 12  0  168  154  14    -4-15  1    0   90  -1    -1 -6  1    0   38  -1    -5  2  1  131  149  18

11  3  0  232  285  32     2 12  0  493  483   9    -2-15  1    0  100  -1     1 -6  1  296  295   5    -3  2  1  193  209   5

-10  4  0  857  868  19     4 12  0  723  730  18     0-15  1  134  135  33     3 -6  1   39   83 -39    -1  2  1  165  170   6

-8  4  0 1307 1316  25     6 12  0  658  661  13     2-15  1  166  192  19     5 -6  1    0   45  -1     1  2  1  245  252   4

-6  4  0 2380 2488  28     8 12  0  835  818  15     4-15  1    0   32  -1     7 -6  1  265  271  17     3  2  1   26   14 -26

-4  4  0  672  676  13    -9 13  0  336  396  23     6-15  1  227  225  26     9 -6  1  211  178  26     5  2  1  150   43  18

-2  4  0  243  256   6    -7 13  0    0   62  -1     8-15  1  142   55  59    11 -6  1  156  117  53     7  2  1  374  368  12

0  4  0 1728 1702  11    -5 13  0  313  286  17    -9-14  1  207  207  41   -12 -5  1  102   53-101     9  2  1  179  156  28

2  4  0  234  202   5    -3 13  0  319  290  10    -7-14  1  182  173  37   -10 -5  1   69   22 -69    11  2  1   92  140 -92

4  4  0  632  610  15    -1 13  0  139   89  48    -5-14  1  334  307  18    -8 -5  1    0   58  -1   -12  3  1    0    9  -1

6  4  0 2302 2396  28     1 13  0  186  175  14    -3-14  1  113   77  31    -6 -5  1    0   66  -1   -10  3  1  143  146  46

8  4  0 1185 1163  19     3 13  0    0   58  -1    -1-14  1  155  163  19    -4 -5  1   80   58  32    -8  3  1  189  187  22

10  4  0  754  750  21     5 13  0  143   79  38     1-14  1    0   24  -1    -2 -5  1  205  204   6    -6  3  1  184  193  16

-11  5  0  811  773  14     7 13  0  374  399  19     3-14  1  103   79  31     0 -5  1  134  154   8    -4  3  1  115   55  16

-9  5  0  551  531  13     9 13  0  427  442  22     5-14  1    0   96  -1     2 -5  1  185  202   7    -2  3  1  183  204   8

-7  5  0  833  835  14    -8 14  0  279  228  23     7-14  1  109   69  69     4 -5  1   54   39 -53     0  3  1  229  236   4

-5  5  0  218  205  13    -6 14  0 1082 1036  21    -8-13  1  163  126  49     6 -5  1  106   50  33     2  3  1   66   65  15

-3  5  0  457  420   6    -4 14  0  138  163  36    -6-13  1  122  136  47     8 -5  1   86   40 -86     4  3  1    0   22  -1

3  5  0  695  673   9    -2 14  0  704  699   9    -4-13  1    0  101  -1    10 -5  1  124   16  66     6  3  1   91    4  36

5  5  0  150  154  19     0 14  0  418  384  23    -2-13  1  166  183  18   -11 -4  1    0  117  -1     8  3  1   47   14 -47

7  5  0 1092 1054  21     2 14  0  684  684  24     0-13  1  386  388   9    -9 -4  1    0   58  -1    10  3  1  167   31  37

9  5  0  591  598  13     4 14  0  109  130  56     2-13  1  160  150  25    -7 -4  1   38   22 -38   -11  4  1  100   67-100

11  5  0  801  785  15     6 14  0 1031 1011  20     4-13  1   97   91  34    -3 -4  1  104  113  24    -9  4  1  168  144  29

-10  6  0    0  116  -1     8 14  0  113   19-112     6-13  1  146   95  38    -1 -4  1   72   94  13    -7  4  1  125   23  28

-8  6  0 1274 1283  26    -7 15  0  107   33  71     8-13  1    0   23  -1     1 -4  1  119  119   8    -5  4  1  265  272  11

-6  6  0  345  344  12    -3 15  0  480  464   9    -9-12  1   32   43 -31     3 -4  1    0   42  -1    -3  4  1  124  120  12

-4  6  0 2128 2200  25    -1 15  0  314  287  16    -7-12  1  149  160  44     5 -4  1  140  114  20    -1  4  1   63  111  20

-2  6  0  390  376   6     1 15  0  758  738  10    -5-12  1  211  220  23     7 -4  1  127   23  32     1  4  1   65   53  15

0  6  0 3209 3236  13     3 15  0  286  272  14    -3-12  1  251  261  21     9 -4  1    0   72  -1     3  4  1  104   97  12

2  6  0  538  550   8     5 15  0  441  461  17    -1-12  1  136  159  52    11 -4  1    0   25  -1     5  4  1   13   76 -13

4  6  0 2140 2213  25     7 15  0  103   81-103     1-12  1   80   44 -79   -12 -3  1    0   16  -1     7  4  1   43   12 -42

6  6  0  190  178  18    -8 16  0  133  121  58     3-12  1   22   15 -21   -10 -3  1  104  113  82     9  4  1  104  143  73

8  6  0 1186 1200  24    -6 16  0  145  115  47     5-12  1    0   21  -1    -8 -3  1  210  217  19    11  4  1   43   14 -43

10  6  0  289  274  23    -4 16  0  619  616  13     7-12  1  154  102  37    -6 -3  1  155  160  19   -12  5  1  112  136-112

-11  7  0  429  442  22    -2 16  0  474  465  19     9-12  1  137   60  52    -4 -3  1  143   89  13   -10  5  1    0   19  -1

-9  7  0  471  464  14     0 16  0 1430 1411  36   -10-11  1    0  115  -1    -2 -3  1  197  209   6    -8  5  1   92   55  71

-7  7  0  935  957  19     2 16  0  319  292  38    -8-11  1  171  205  37     0 -3  1  252  247   4    -6  5  1  126  120  25

-5  7  0  157  155  19     4 16  0  496  492  16    -6-11  1  104  151  65     2 -3  1  116  114   8    -4  5  1    0   50  -1

-3  7  0  809  813  11     6 16  0  273  311  28    -4-11  1    0   34  -1     4 -3  1   89   76  23    -2  5  1  231  235   6

-1  7  0  832  800  11    -7 17  0  556  545  16    -2-11  1  110  147  41     6 -3  1   62  103 -61     0  5  1  105  114  11

3  7  0 1153 1182  19    -5 17  0  137  107  55     0-11  1  245  240  10     8 -3  1    0   79  -1     2  5  1  191  184   7

5  7  0  107  139  34    -3 17  0  701  722  25     2-11  1  130  121  21    10 -3  1    0   92  -1     4  5  1   44   46 -43

7  7  0 1087 1088  22    -1 17  0  521  481   9     4-11  1  130  128  28   -11 -2  1   95   42 -94     6  5  1  146  133  22

9  7  0  478  469  15     1 17  0   36   82 -36     6-11  1   98   47  56    -9 -2  1  288  299  20     8  5  1  108   72  46

11  7  0  482  481  19     3 17  0  954  955  13     8-11  1  168   92  34    -7 -2  1   96  117  39    10  5  1   82   54 -82

-10  8  0  124   75  61     5 17  0    0   67  -1    10-11  1   84   86 -83    -5 -2  1  160  173  14   -11  6  1  102  130-101

-8  8  0  731  739  17    -6 18  0  108  105-107    -9-10  1  194  104  34    -3 -2  1  178  169   5    -9  6  1  191  215  27

-6  8  0  791  789  17    -4 18  0  326  326  22    -7-10  1   88   92 -88    -1 -2  1  241  237   4    -7  6  1  253  274  17

-4  8  0  249  179  13    -2 18  0  507  505  11    -5-10  1  107   59  43     1 -2  1  229  214   4    -5  6  1  198  191  15

-2  8  0 3504 3611  37     0 18  0  809  780  27    -3-10  1  238  248  10     3 -2  1   47   60  33    -3  6  1  178  173   8

0  8  0 2538 2517  16     2 18  0  275  285  16    -1-10  1   92   90  25     5 -2  1    0   31  -1    -1  6  1   42   49 -42

2  8  0 3370 3420  20     4 18  0  171  103  41     1-10  1  289  305   8     7 -2  1  399  398  11     1  6  1  245  240   6

TABLE 2  .     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                    Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3  6  1   71   40  26     6 15  1  180  171  37     0-12  2 1154 1137  22    10 -4  2  337  321  20     4  4  2  918  913  12

5  6  1    0    7  -1     8 15  1    0   18  -1     2-12  2 1060 1042  14   -11 -3  2  237  252  30     6  4  2  877  855  19

7  6  1  252  255  18    -7 16  1    0   16  -1     4-12  2   61  138 -61    -9 -3  2  644  611  12     8  4  2  738  702  15

9  6  1  162  148  34    -5 16  1  112   19  56     6-12  2  323  311  17    -7 -3  2  539  511  12    10  4  2  396  375  19

11  6  1  124  113  78    -3 16  1   75   28 -75     8-12  2  341  365  20    -5 -3  2  729  710  14   -11  5  2  221  202  31

-10  7  1   62   15 -61    -1 16  1   18  122 -18    -9-11  2  289  274  25    -3 -3  2 1817 1787  12    -9  5  2  372  348  15

-8  7  1  165  171  29     1 16  1  245  229  19    -7-11  2  327  332  18    -1 -3  2 1673 1612  10    -7  5  2  667  651  13

-6  7  1   78   56  63     3 16  1  112  126  38    -5-11  2  244  243  18     1 -3  2 2835 2899  18    -5  5  2  499  487   8

-2  7  1  259  267   6     5 16  1    0   94  -1    -3-11  2  604  592  19     3 -3  2 1767 1800  24    -3  5  2 1396 1385  15

0  7  1   66   21  23     7 16  1    0  123  -1    -1-11  2  596  548  18     5 -3  2 1332 1325  28    -1  5  2 1863 1907  12

2  7  1   51   53 -51    -6 17  1    0   11  -1     1-11  2  828  832  10     7 -3  2  373  368  13     1  5  2 2413 2524  13

4  7  1  234  221  10    -4 17  1  102  139-102     3-11  2  632  651   7     9 -3  2  496  503  14     3  5  2 2426 2423  16

6  7  1  122   85  32    -2 17  1  252  227  16     5-11  2  627  628  11    11 -3  2  344  323  26     5  5  2 1061 1000  20

8  7  1    0   61  -1     0 17  1  103   94  72     7-11  2  168  157  33   -12 -2  2  310  301  27     7  5  2  442  443  12

10  7  1    0    6  -1     2 17  1    0   50  -1     9-11  2  439  438  18   -10 -2  2 1014 1034  24     9  5  2  230  239  27

-11  8  1  211  151  34     4 17  1  229  256  21   -10-10  2  562  585  18    -8 -2  2  630  618  12    11  5  2  239  244  34

-9  8  1  121   66  48     6 17  1  162  164  50    -8-10  2  628  632  13    -6 -2  2 1661 1668  27   -12  6  2  537  534  18

-7  8  1    0   86  -1    -5 18  1   51   68 -50    -6-10  2  625  628  11    -4 -2  2 1414 1470  21   -10  6  2  269  251  22

-5  8  1    0   20  -1    -3 18  1    0   69  -1    -4-10  2  621  623  14    -2 -2  2 1655 1633  17    -8  6  2 1042 1029  23

-3  8  1   72   47 -71    -1 18  1  118  127  72    -2-10  2  354  342   7     0 -2  2 1295 1264  24    -6  6  2  732  770  15

-1  8  1  236  243   9     1 18  1  149  154  30     0-10  2  291  274   8     2 -2  2 1416 1427  12    -4  6  2 2401 2413  24

1  8  1  171  132  10     3 18  1  245  205  19     2-10  2 1037 1022  13     4 -2  2  554  551   7    -2  6  2  938  946  16

3  8  1  337  337   7     5 18  1    0   50  -1     4-10  2  485  484   7     6 -2  2  156  128  20     0  6  2 1692 1680  26

5  8  1   75   83 -75    -4 19  1    0    6  -1     6-10  2  544  537  12     8 -2  2   93  119  70     2  6  2  527  496   7

7  8  1  109   25  48    -2 19  1    0    8  -1     8-10  2  166  151  35    10 -2  2  489  446  16     4  6  2  198  205  16

9  8  1  173  208  37     0 19  1   93   40  71    10-10  2  126   71  70   -11 -1  2  541  478  15     6  6  2  521  513  10

-10  9  1    0   45  -1     2 19  1    0   47  -1   -11 -9  2  191  255  48    -9 -1  2  234  262  20     8  6  2  346  344  17

-8  9  1  126   39  40     4 19  1    0   12  -1    -9 -9  2  103   52-102    -7 -1  2  268  298  13    10  6  2  308  287  23

-6  9  1   72   78 -72    -3 20  1   85  119 -84    -7 -9  2  501  475  13    -5 -1  2  932  964  16   -11  7  2  391  399  20

-4  9  1  210  166  16    -1 20  1    0   63  -1    -5 -9  2  379  367  12    -3 -1  2  756  732  10    -9  7  2  394  383  14

-2  9  1  148  144  13     1 20  1   73   14 -72    -3 -9  2  485  440  20    -1 -1  2  625  595  23    -7  7  2    0   17  -1

0  9  1  212  230   9     3 20  1    0   36  -1    -1 -9  2  183  170  11     1 -1  2  397  400   4    -5  7  2 1018 1033  18

2  9  1  100   98  20    -2-20  2  310  319  17     1 -9  2  575  579  11     3 -1  2 1857 1787  17    -3  7  2  575  609   8

4  9  1  116  137  22     0-20  2  332  321  25     3 -9  2  663  696   9     5 -1  2 1275 1299  26    -1  7  2  980 1007  18

6  9  1  318  324  16     2-20  2  366  337  14     5 -9  2  559  579  11     7 -1  2 1411 1389  24     1  7  2  309  307  12

8  9  1  171  172  35    -5-19  2   55   34 -54     7 -9  2 1123 1113  19     9 -1  2 1145 1136  19     3  7  2 1321 1309  18

10  9  1  114  111 107    -3-19  2  201  204  43     9 -9  2  705  710  16    11 -1  2  615  622  16     5  7  2  986  976  20

-11 10  1  130   56  65    -1-19  2    0   84  -1   -10 -8  2  993 1003  17   -12  0  2 1077 1081  24     7  7  2  862  862  18

-9 10  1    0   37  -1     1-19  2  143   21  30    -8 -8  2  875  853  19   -10  0  2  871  877  18     9  7  2  805  801  13

-7 10  1   90   78  67     3-19  2  151   95  30    -6 -8  2 1004  986  20    -8  0  2 1822 1909  34   -10  8  2 1191 1186  26

-5 10  1  116   87  32    -6-18  2   88  165 -88    -4 -8  2  701  776  15    -6  0  2  518  505  13    -8  8  2  573  566  12

-3 10  1  127  146  26    -4-18  2    0   98  -1    -2 -8  2  402  391  12    -4  0  2 2100 2093  19    -6  8  2  959  992  20

-1 10  1  168  157  18    -2-18  2  145  133  30     2 -8  2  172  204  12    -2  0  2 1568 1531   9    -4  8  2  240  157  13

1 10  1  235  241  10     0-18  2  121   83  45     4 -8  2 1102 1122  14     0  0  2  698  675   9    -2  8  2  284  121  62

3 10  1   46   30 -45     2-18  2  366  336  13     6 -8  2  506  513  11     2  0  2  517  551   6     0  8  2  138   88  33

5 10  1  238  243  20     4-18  2  337  308  14     8 -8  2  798  801  16     4  0  2 1029 1046  16     2  8  2  726  736  10

7 10  1   69   64 -69    -7-17  2  138  124  70    10 -8  2  182  211  39     6  0  2  908  949  19     4  8  2  609  597   6

9 10  1  240  189  29    -5-17  2  177  193  41   -11 -7  2  493  469  18     8  0  2  373  389  14     6  8  2  420  359  13

-10 11  1  137  110  57    -3-17  2  151  150  28    -9 -7  2  232  204  23    10  0  2  169  160  39     8  8  2  273  258  21

-8 11  1  254  241  23    -1-17  2  301  258  23    -7 -7  2  103  143  57   -11  1  2  534  501  16    10  8  2  406  413  21

-6 11  1   43  146 -42     1-17  2  251  250  16    -5 -7  2  476  465  11    -9  1  2  286  326  17   -11  9  2    0   46  -1

-4 11  1  105   24  39     3-17  2  108  139  76    -3 -7  2  176  122  12    -7  1  2  274  317  13    -9  9  2    0   35  -1

-2 11  1  168  163  13     5-17  2  372  356  19     1 -7  2  139  117  11    -5  1  2 1066 1118  26    -7  9  2  922  895  18

0 11  1  178  175  13    -8-16  2  346  348  25     3 -7  2 1035 1027  13    -3  1  2  823  841  17    -5  9  2  566  587  10

2 11  1   52   71 -52    -6-16  2  346  320  21     5 -7  2 1183 1172  19    -1  1  2  728  674  14    -3  9  2 1201 1263  20

4 11  1   77   29  47    -4-16  2  330  315  19     7 -7  2  843  854  13     1  1  2  461  468   5    -1  9  2  129  130  16

6 11  1   83   12 -83    -2-16  2  125  107  46     9 -7  2  943  939  20     3  1  2 1895 1831  13     1  9  2  240  187   9

8 11  1  127   64  57     0-16  2  132  106  27    11 -7  2  414  393  22     5  1  2 1205 1241  26     3  9  2  542  539   8

-9 12  1    0   17  -1     2-16  2  220  208  17   -12 -6  2  414  394  23     7  1  2 1470 1498  34     5  9  2  861  862  17

-7 12  1  228  222  23     4-16  2  334  300  13   -10 -6  2  261  257  24     9  1  2 1116 1113  22     7  9  2  962  947  18

-5 12  1  183  221  26     6-16  2  394  334  18    -8 -6  2  810  811  18    11  1  2  686  668  15     9  9  2  849  840  17

-3 12  1  296  292  14    -7-15  2    0   84  -1    -6 -6  2  846  852  17   -12  2  2  330  345  26   -10 10  2  696  677  14

-1 12  1  144  136  17    -5-15  2  175  170  33    -4 -6  2 2142 2112  24   -10  2  2 1107 1093  20    -8 10  2  749  753  15

1 12  1   72   38 -71    -3-15  2  116   71  34    -2 -6  2 1345 1410  15    -8  2  2  657  636  13    -6 10  2  546  533  12

3 12  1   56   15 -56    -1-15  2  164  152  20     0 -6  2 1481 1476  37    -6  2  2 1681 1719  27    -4 10  2  599  582  13

5 12  1   52   12 -51     1-15  2  181  150  18     2 -6  2 1091 1133  23    -4  2  2 1305 1335  21    -2 10  2  234  169   9

7 12  1  204  169  32     3-15  2  679  699   9     4 -6  2   71   75  31    -2  2  2 1554 1539  10     0 10  2  295  281  11

9 12  1  162   88  51     5-15  2  199  194  27     6 -6  2   96   75  41     0  2  2  959  936   9     2 10  2  590  571   7

-8 13  1  136   93  48     7-15  2  519  520  16     8 -6  2  199  208  25     2  2  2 1371 1355  12     4 10  2  306  294  10

-6 13  1   52   73 -51    -8-14  2  193   94  36    10 -6  2  142   81  52     4  2  2  325  341  16     6 10  2  244  238  21

-4 13  1  132  154  33    -6-14  2  358  403  19   -11 -5  2  301  308  26     6  2  2  104   43  32     8 10  2  108   54  84

-2 13  1  205  202  18    -4-14  2  950  969  24    -9 -5  2  563  545  14     8  2  2   44   60 -43    10 10  2  286  292  32

0 13  1  332  327  27    -2-14  2  807  816  16    -7 -5  2  842  820  16    10  2  2  482  446  16    -9 11  2  142  104  45

2 13  1   85   71 -85     0-14  2  852  837  11    -5 -5  2  754  758  13   -11  3  2  200  144  36    -7 11  2  180  217  26

4 13  1    0   14  -1     2-14  2  387  367   9    -3 -5  2 1230 1181  26    -9  3  2  548  540  12    -5 11  2  294  275  15

6 13  1  192  173  33     4-14  2   89   51  49    -1 -5  2 1805 1776  12    -7  3  2  317  306  12    -3 11  2  580  571   7

8 13  1    0   56  -1     6-14  2  354  357  19     1 -5  2 2086 2158  13    -5  3  2  582  567  10    -1 11  2  909  907  26

-9 14  1  160  155  47     8-14  2    0   26  -1     3 -5  2 2067 2120  15    -3  3  2 1862 1911  13     1 11  2  866  857  18

-7 14  1  129  184  51    -9-13  2  273  261  32     5 -5  2  998  974  16    -1  3  2 1551 1533  15     3 11  2 1185 1185  16

-5 14  1  223  241  22    -7-13  2  620  664  14     7 -5  2  417  398  12     1  3  2 3016 3050  26     5 11  2  563  594  12

-3 14  1  120  155  36    -5-13  2  567  539  12     9 -5  2  328  323  18     3  3  2 1832 1858  28     7 11  2  432  440  17

-1 14  1  102  119  33    -3-13  2  269  216  12    11 -5  2  265  289  30     5  3  2 1566 1525  27     9 11  2  325  317  24

1 14  1   78   26 -77    -1-13  2  643  625  16   -12 -4  2    0   83  -1     7  3  2  359  369  13   -10 12  2    0  143  -1

3 14  1  108   17  33     1-13  2 1034 1039  43   -10 -4  2  358  315  17     9  3  2  596  598  13    -8 12  2  413  426  16

5 14  1    0   54  -1     3-13  2  806  833  12    -8 -4  2  257  230  16    11  3  2  237  247  33    -6 12  2  736  763  16

7 14  1    0   38  -1     5-13  2  598  598  12    -6 -4  2 1454 1430  28   -12  4  2    0  107  -1    -4 12  2 1345 1323  24

-8 15  1   88   37 -87     7-13  2    0  106  -1    -4 -4  2 2227 2260  22   -10  4  2  406  419  17    -2 12  2  894  874  32

-6 15  1    0   68  -1     9-13  2  225  189  33    -2 -4  2 3322 3354  20    -8  4  2  372  366  13     0 12  2  722  691  10

-4 15  1  104   62  57   -10-12  2  163   93  51     0 -4  2 2415 2424  11    -6  4  2 1736 1775  28     2 12  2  232  124  35

-2 15  1    0    3  -1    -8-12  2   96   83 -96     2 -4  2 2335 2324  38    -4  4  2 2281 2342  21     4 12  2  445  461   9

0 15  1  105   90-105    -6-12  2  516  504  13     4 -4  2  576  562   8    -2  4  2 3017 3110  12     6 12  2  540  555  15

2 15  1  166  159  43    -4-12  2 1020 1028  22     6 -4  2  757  754  10     0  4  2 1725 1752  17     8 12  2  285  310  26

4 15  1   94   52  65    -2-12  2 1388 1396  40     8 -4  2  749  693  17     2  4  2 1714 1637  21    -9 13  2    0   48  -1

TABLE 2  .     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                    Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-7 13  2  439  433  16    -9-14  3    0   65  -1     9 -6  3  123   14  53    11  2  3   95   77 -94   -10 11  3    0   47  -1

-5 13  2    0  144  -1    -7-14  3    0   17  -1   -12 -5  3  104   59-104   -12  3  3   59   22 -58    -8 11  3  185  135  27

-3 13  2  500  494  14    -5-14  3   56  143 -56   -10 -5  3  120   21  59   -10  3  3   86   42 -85    -6 11  3   90   54  74

-1 13  2  929  930  13    -3-14  3   27   32 -26    -8 -5  3   83   67 -83    -8  3  3  150  177  26    -4 11  3   32   80 -31

1 13  2 1298 1305  16    -1-14  3  213  200  14    -6 -5  3  157  154  20    -6  3  3   91  106  31    -2 11  3    0   22  -1

3 13  2 1079 1082  27     1-14  3    0   23  -1    -2 -5  3    0   41  -1    -4  3  3  159  160  12     0 11  3  105  100  22

5 13  2  632  610  13     3-14  3  138   99  65     0 -5  3  202  208   6    -2  3  3  177  167  14     2 11  3  204  179  19

7 13  2   63   96 -63     5-14  3  109   70  55     2 -5  3  215  202   7     0  3  3    0   24  -1     4 11  3  199  197  17

-8 14  2    0   77  -1     7-14  3    0   30  -1     4 -5  3  267  257  12     2  3  3   39   26 -39     6 11  3   70  102 -69

-6 14  2  811  823  14   -10-13  3   49  106 -48     6 -5  3  185  179  20     4  3  3  127  122  14     8 11  3    0   42  -1

-4 14  2  721  720  18    -8-13  3  113    6  92     8 -5  3  186  202  28     6  3  3   40   16 -40    -9 12  3    0   71  -1

-2 14  2  973  992  16    -6-13  3    0   69  -1    10 -5  3   24   96 -24     8  3  3  125  127  46    -7 12  3  126   45  43

0 14  2  311  280  15    -4-13  3  161  144  27   -11 -4  3  200  100  33    10  3  3  143  115  51    -5 12  3  141   52  31

2 14  2  269  266  12    -2-13  3   47   60 -46    -9 -4  3   81   67 -81   -11  4  3  179  104  37    -3 12  3   89   82  33

4 14  2  590  614   9     0-13  3  129  114  20    -7 -4  3   76   58 -76    -9  4  3   76   17 -75    -1 12  3  223  224  11

6 14  2  387  385  19     2-13  3  241  239  27    -5 -4  3   89   74  28    -7  4  3    0   77  -1     1 12  3  106  132  38

8 14  2  256  295  32     4-13  3  316  313  11    -3 -4  3  164  168  15    -5  4  3   62   67 -61     3 12  3    0   35  -1

-9 15  2  114  120-113     6-13  3  232  232  24    -1 -4  3   51   57 -50    -3  4  3  129  134   9     5 12  3  100  114  62

-7 15  2  321  292  20     8-13  3  181  166  36     1 -4  3   61   66  19    -1  4  3   89   80  13     7 12  3  202  204  32

-5 15  2  104   42  63    -9-12  3   74   74 -73     3 -4  3    0    4  -1     1  4  3   68   62  17   -10 13  3  155   93  53

-3 15  2  741  723   8    -7-12  3  127  113  46     5 -4  3  141  131  22     3  4  3    0   15  -1    -8 13  3    7   29  -6

-1 15  2  229  213  14    -5-12  3   32   37 -32     7 -4  3  104   70  43     5  4  3  157  133  19    -6 13  3  133  132  39

1 15  2  508  522   9    -3-12  3    0   37  -1     9 -4  3  109  134  64     7  4  3   94   73  52    -4 13  3  135  152  39

3 15  2  502  494  10    -1-12  3  208  200  13    11 -4  3   56   30 -56     9  4  3  100   76  74    -2 13  3  150  134  19

5 15  2  362  324  19     1-12  3  162  148  16   -12 -3  3    0   10  -1    11  4  3   63   52 -62     0 13  3  142  163  20

7 15  2  224  275  35     3-12  3   53   38 -53   -10 -3  3    0   70  -1   -12  5  3   99   65 -99     2 13  3  250  241  12

-8 16  2  341  337  22     5-12  3   32  101 -31    -8 -3  3  180  194  25   -10  5  3   89   40 -89     4 13  3  310  313  19

-6 16  2  113   65  69     7-12  3  255  238  22    -6 -3  3  122  107  22    -8  5  3    7   48  -6     6 13  3  167  158  39

-4 16  2  275  258  21     9-12  3  190  105  39    -4 -3  3  157  144  11    -6  5  3  123  114  24     8 13  3   61   45 -60

-2 16  2  318  310  32   -10-11  3    0   85  -1    -2 -3  3  123  120   7    -4  5  3  202  214  12    -9 14  3  111  104-111

0 16  2  268  267  24    -8-11  3  198  225  31     0 -3  3    0  111  -1    -2  5  3    0   36  -1    -7 14  3  141   66  41

2 16  2   87   92  58    -6-11  3  137   82  36     2 -3  3  115  136  10     0  5  3   80   95  15    -5 14  3  249  254  19

4 16  2  244  239  33    -4-11  3  100   97  41     4 -3  3  218  221   8     2  5  3  126  140  11    -3 14  3  100   52  32

6 16  2    0   37  -1    -2-11  3   81   55  30     6 -3  3   73   81 -72     4  5  3  200  203  10    -1 14  3  256  262  21

-7 17  2  133   55  56     0-11  3  118  121  20     8 -3  3    0   14  -1     6  5  3   37   54 -36     1 14  3   29   14 -29

-5 17  2  747  722  16     2-11  3  222  227  16    10 -3  3    0   45  -1     8  5  3  109   91  61     3 14  3  188  190  19

-3 17  2    0  103  -1     4-11  3  241  227  12   -11 -2  3    0   87  -1    10  5  3  125   32  62     5 14  3  102   98  81

-1 17  2  303  283  14     6-11  3   96  165  81    -9 -2  3    0    9  -1   -11  6  3    0   62  -1     7 14  3    0   17  -1

1 17  2  356  363  21     8-11  3   89   18 -89    -7 -2  3  257  264  13    -9  6  3  133  123  36    -8 15  3  165  109  39

3 17  2  310  327  24   -11-10  3  215  227  42    -5 -2  3  125   95  18    -7  6  3  284  301  14    -6 15  3  191  129  29

5 17  2  100  135-100    -9-10  3    0   52  -1    -3 -2  3   65   58  15    -5  6  3  234  254  13    -4 15  3   83   17 -82

-6 18  2    0   88  -1    -7-10  3  153  206  35    -1 -2  3  306  326   3    -3  6  3  201  206  11    -2 15  3  280  278  12

-4 18  2  147   50  45    -5-10  3  117  154  36     1 -2  3    0   21  -1    -1  6  3  151  142   9     0 15  3    0   27  -1

-2 18  2  351  322  13    -3-10  3  222  221  21     3 -2  3   70   59  20     1  6  3  180  197   8     2 15  3   98  151  44

0 18  2  115   30  40    -1-10  3  140  142  14     5 -2  3  192  195  15     3  6  3  118   45  55     4 15  3    0   38  -1

2 18  2  140  186  34     1-10  3   21   39 -21     7 -2  3  142  125  28     5  6  3  246  207  15     6 15  3    0   81  -1

4 18  2  175  199  28     3-10  3  149  150  24     9 -2  3   68   73 -67     7  6  3   89   80  80    -7 16  3  269  267  24

-5 19  2   61   39 -61     5-10  3  107  125  45    11 -2  3    0   10  -1     9  6  3   78   17 -77    -5 16  3    0   53  -1

-3 19  2  356  365  23     7-10  3   91   95 -91   -12 -1  3  143   57  57   -12  7  3    0   41  -1    -3 16  3  129  166  50

-1 19  2    0   54  -1     9-10  3   76  119 -76   -10 -1  3    0   60  -1   -10  7  3   92   61 -91    -1 16  3  219  204  23

1 19  2  300  281  26   -10 -9  3    0   45  -1    -8 -1  3   46   93 -45    -8  7  3   81   96 -81     1 16  3  122   66  32

3 19  2  143  171  53    -8 -9  3  119   90  48    -6 -1  3  210  225  14    -6  7  3    0   21  -1     3 16  3  135  121  31

-4 20  2  162  174  47    -6 -9  3  294  266  15    -4 -1  3  136  107  12    -4  7  3  169  144  17     5 16  3  161  175  46

-2 20  2  301  293  22    -4 -9  3  331  352  12    -2 -1  3  199  204  18    -2  7  3  240  235  17    -6 17  3   87   82 -87

0 20  2  125   86  88    -2 -9  3  354  359   7     0 -1  3  189  192   4     0  7  3  215  201   7    -4 17  3  397  414  17

2 20  2  191  154  29     0 -9  3  221  213  10     2 -1  3  245  276   5     2  7  3    0   33  -1    -2 17  3  147  115  27

-3-20  3  139   39  39     2 -9  3  102  100  27     4 -1  3    0   27  -1     4  7  3  122   95  18     0 17  3  193  205  28

-1-20  3  124   90  46     4 -9  3    0   25  -1     6 -1  3  118  118  28     6  7  3  122   33  37     2 17  3  136  165  33

1-20  3   48   71 -47     6 -9  3  112   39  45     8 -1  3  110  103  49     8  7  3  165   56  32     4 17  3   76   42 -76

-4-19  3    0   13  -1     8 -9  3  143   15  42    10 -1  3    0   18  -1    10  7  3   90  125 -89    -5 18  3  160   97  44

-2-19  3  117   71  54    10 -9  3   50   11 -49   -11  0  3   69    6 -68   -11  8  3   39   20 -38    -3 18  3  151   87  41

0-19  3    0   36  -1   -11 -8  3   83   55 -82    -9  0  3   57   19 -57    -9  8  3  234  226  21    -1 18  3    0    9  -1

2-19  3  158   95  41    -9 -8  3  230  214  25    -7  0  3    0    5  -1    -7  8  3    0   98  -1     1 18  3  137  173  35

4-19  3   64   91 -64    -7 -8  3   95   69  62    -5  0  3   20    5 -20    -5  8  3  349  366  13     3 18  3    0    6  -1

-5-18  3  180  146  42    -5 -8  3  352  361  11    -3  0  3    0   18  -1    -3  8  3  206  170  14     5 18  3   77   61 -76

-3-18  3  127   43  37    -3 -8  3  134  133  22    -1  0  3    0   36  -1    -1  8  3  178  167   9    -4 19  3  108   24  94

-1-18  3    0   20  -1    -1 -8  3  176  137   9     1  0  3   65   30  23     1  8  3  300  317  14    -2 19  3  101   89  66

1-18  3  184  145  22     1 -8  3  260  276   8     3  0  3   55   14 -55     3  8  3  170  170  13     0 19  3    0   22  -1

3-18  3    0   66  -1     3 -8  3   91   67  39     5  0  3    0   30  -1     5  8  3  100   35  43     2 19  3  102  106  62

5-18  3    0   54  -1     5 -8  3   48   58 -48     7  0  3   54   43 -53     7  8  3  127  159  46    -3 20  3   73   68 -73

-6-17  3   89   58 -88     7 -8  3   47   73 -46     9  0  3  129   39  47     9  8  3    0   15  -1    -1 20  3   59   93 -59

-4-17  3  358  358  20     9 -8  3  133   42  53    11  0  3    0   31  -1   -10  9  3  175   81  35     1 20  3   76   66 -76

-2-17  3  169  190  42   -12 -7  3  118   52-117   -12  1  3  116   42-116    -8  9  3    0   45  -1    -2-20  4   60   78 -60

0-17  3  217  216  18   -10 -7  3  115   70  71   -10  1  3  120   54  49    -6  9  3  284  278  14     0-20  4  298  261  17

2-17  3    0   20  -1    -8 -7  3  138  161  35    -8  1  3  141   83  26    -4  9  3  375  362  11     2-20  4    0   26  -1

4-17  3   96   81 -96    -6 -7  3   64   14 -64    -6  1  3  256  228  12    -2  9  3  358  360   7    -5-19  4  204  185  37

6-17  3  112   37  86    -4 -7  3  164  164  17    -2  1  3  157  158  13     0  9  3  131  117  15    -3-19  4   98   40 -97

-7-16  3  294  257  25    -2 -7  3  365  366   6     0  1  3  293  294   7     2  9  3   64   35  49    -1-19  4  483  458  13

-5-16  3  121   71  58     0 -7  3  281  285   6     2  1  3   42  102 -42     4  9  3  116  100  22     1-19  4  131   76  51

-3-16  3  119  147  51     2 -7  3  147  149  11     4  1  3  158  171  11     6  9  3   74   60 -74     3-19  4  197  206  24

-1-16  3  188  162  19     4 -7  3  122   25  45     6  1  3   50    7 -50     8  9  3   46    6 -45    -6-18  4  375  414  22

1-16  3  128   44  28     8 -7  3  151  145  35    10  1  3    0   49  -1    10  9  3   76   27 -76    -4-18  4  376  383  20

3-16  3  126  118  31    10 -7  3  126  132  67   -11  2  3   85  127 -85   -11 10  3  245  247  32    -2-18  4  564  562  17

5-16  3  150   69  41   -11 -6  3    0   56  -1    -9  2  3   35   23 -34    -9 10  3   97   19  92     0-18  4  117  137-116

7-16  3  187   32  35    -9 -6  3  108   82  56    -7  2  3  215  245  16    -7 10  3  142  145  31     2-18  4   44   93 -43

-8-15  3   79  135 -79    -7 -6  3  161  204  27    -5  2  3  162  149  13    -5 10  3  189  202  20     4-18  4  297  320  17

-6-15  3   81   63 -80    -5 -6  3  168  203  17    -3  2  3   93   88  15    -3 10  3  199  209  11    -5-17  4  357  332  20

-4-15  3   96   66 -96    -3 -6  3  159  162   9    -1  2  3  278  296   8    -1 10  3  172  175  12    -3-17  4  869  853  30

-2-15  3  272  274  13    -1 -6  3   87   94  14     1  2  3   47   45  33     1 10  3  100   85  56    -1-17  4  285  254  14

0-15  3  112  148  52     1 -6  3  189  148   7     3  2  3   56   68  30     3 10  3  204  219  13     1-17  4 1022 1009  15

2-15  3   90  121  49     3 -6  3  107   93  17     5  2  3  139  164  22     5 10  3    0   45  -1     3-17  4  184  183  24

4-15  3    0   53  -1     5 -6  3  183  151  18     7  2  3  127   77  32     7 10  3   86   55 -85     5-17  4  439  394  18

6-15  3  118   67  64     7 -6  3    0   66  -1     9  2  3    0   17  -1     9 10  3  114   28  89    -8-16  4  253  260  32

TABLE 2  .     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                    Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6-16  4  699  673  16     1 -7  4 1570 1560  16     1  1  4 1645 1744  12     7  9  4  342  332  18     0-19  5  119  115 114

-4-16  4  416  423  16     3 -7  4  787  763  10     3  1  4 1139 1177  20     9  9  4  409  392  20     2-19  5    0   13  -1

-2-16  4  661  651   9     5 -7  4  915  914  18     5  1  4  943  957  20   -10 10  4  487  454  20    -5-18  5    0   95  -1

0-16  4  276  295  14     7 -7  4  189  213  26     7  1  4  147   82  28    -8 10  4  431  473  15    -3-18  5   92   98 -91

2-16  4  140  173  28     9 -7  4   98  138 -98     9  1  4   40  121 -40    -6 10  4  824  821  16    -1-18  5   92   11 -92

4-16  4  373  401  21   -12 -6  4  219  242  38   -12  2  4  613  617  17    -4 10  4  467  475  10     1-18  5   92   14  58

6-16  4  158  160  43   -10 -6  4 1120 1137  24   -10  2  4  442  430  15    -2 10  4  651  639   8     3-18  5    0  105  -1

-9-15  4  326  332  27    -8 -6  4  233  189  18    -8  2  4 1354 1439  24     0 10  4 1053 1075  14    -6-17  5    0   31  -1

-7-15  4  224  164  30    -6 -6  4 1173 1208  21    -6  2  4  138  106  19     2 10  4  634  653   6    -4-17  5  154  149  40

-5-15  4  598  619  14    -4 -6  4  682  676  15    -4  2  4 2140 2136  20     4 10  4 1060 1080  26    -2-17  5  162  148  26

-3-15  4  393  378  11    -2 -6  4 1727 1716  27    -2  2  4  672  654   8     6 10  4  577  595  13     0-17  5   54   61 -53

-1-15  4 1039 1051  24     0 -6  4 1430 1421  15     0  2  4  649  655  12     8 10  4  467  474  17     2-17  5  377  358  12

1-15  4  203  188  16     2 -6  4 1016 1022  23     2  2  4 2091 2061  13   -11 11  4  326  291  25     4-17  5  118   43  48

3-15  4  835  813  10     4 -6  4  942  947  23     4  2  4  127  103  15    -9 11  4   49   76 -49    -7-16  5    0   32  -1

5-15  4   77   70 -77     6 -6  4  165  171  23     6  2  4 1521 1551  33    -7 11  4  913  939  16    -5-16  5  136   21  53

7-15  4  519  468  17     8 -6  4 1041 1002  18     8  2  4  309  305  18    -5 11  4  166  187  24    -3-16  5   97   76  47

-8-14  4  707  711  16    10 -6  4  215  129  36    10  2  4  688  652  15    -3 11  4 1525 1539  22    -1-16  5   44   82 -43

-6-14  4  507  520  15   -11 -5  4  408  420  19   -11  3  4   54   45 -53    -1 11  4  660  668   8     1-16  5  118  108  66

-4-14  4  466  469  14    -9 -5  4  284  302  19    -9  3  4  863  939  15     1 11  4 1358 1368  36     3-16  5  116  139  37

-2-14  4  529  532  18    -7 -5  4 1416 1423  32    -7  3  4  682  706  13     3 11  4   89  100  38     5-16  5  267  267  27

0-14  4  700  687   8    -5 -5  4  402  374   9    -5  3  4 1400 1489  25     5 11  4  861  846  17    -8-15  5  193  136  37

2-14  4  238  284  15    -3 -5  4 1409 1377  15    -3  3  4 1524 1454  38     7 11  4  248  224  27    -6-15  5   64   87 -63

4-14  4  863  799  12    -1 -5  4 1116 1023  14    -1  3  4 2742 2803  11     9 11  4  153  228  63    -4-15  5  201  131  27

6-14  4  416  415  17     1 -5  4 1437 1458  15     1  3  4 1325 1244  13   -10 12  4  670  666  15    -2-15  5   88   98 -87

-9-13  4  305  296  27     3 -5  4  563  562   7     3  3  4 1601 1616  16    -8 12  4  193  210  31     0-15  5  243  235  15

-7-13  4  563  561  15     5 -5  4 1846 1811  29     5  3  4  678  710  14    -6 12  4  229  243  21     2-15  5  129   29  50

-5-13  4  262  234  19     7 -5  4  561  561  11     7  3  4 1005 1009  21    -4 12  4 1093 1069  18     4-15  5  213  176  32

-3-13  4  139  126  21     9 -5  4  671  681  14     9  3  4    0   59  -1    -2 12  4  253  224  20     6-15  5  112   87  81

-1-13  4  159   97  25   -12 -4  4  898  903  17   -12  4  4  908  947  15     0 12  4  452  457   8    -9-14  5    0   45  -1

1-13  4  198  160  14   -10 -4  4  951  960  19   -10  4  4  935  923  21     2 12  4  963  945  12    -7-14  5   44  104 -44

3-13  4  369  360  12    -8 -4  4  411  424  12    -8  4  4  329  351  14     4 12  4  154  178  43    -5-14  5  127  177  48

5-13  4  815  790  12    -6 -4  4  737  760  15    -6  4  4  958 1071  18     6 12  4    0   85  -1    -3-14  5  147  171  23

7-13  4  642  627  14    -4 -4  4 1253 1262  22    -4  4  4 1378 1377  23     8 12  4  778  792  20    -1-14  5  131  149  23

-10-12  4  720  702  16    -2 -4  4  249  206   5    -2  4  4  348  357   7    -9 13  4  516  543  16     1-14  5   69  102 -69

-8-12  4    0   84  -1     0 -4  4  253  297   5     0  4  4  350  374   7    -7 13  4  678  672  15     3-14  5  162  188  22

-6-12  4  160  114  32     2 -4  4 1584 1576  21     2  4  4 1337 1297  16    -5 13  4  321  312  16     5-14  5    0   79  -1

-4-12  4  808  798  20     4 -4  4  879  905  16     4  4  4  827  864  14    -3 13  4  422  425   9     7-14  5   65   96 -65

-2-12  4  609  604  19     6 -4  4  334  316  13     6  4  4  606  590  12    -1 13  4  308  303  18   -10-13  5   88   92 -87

0-12  4  225  222  12     8 -4  4  778  764  12     8  4  4  907  857  21     1 13  4  454  452  27    -8-13  5  101   48-101

2-12  4 1139 1118  14    10 -4  4  883  817  15    10  4  4  934  925  18     3 13  4  378  375  10    -6-13  5  336  373  18

4-12  4  116  114  29   -11 -3  4    0   71  -1   -11  5  4  540  556  16     5 13  4  721  718  14    -4-13  5  195  189  23

6-12  4  266  304  22    -9 -3  4  835  868  13    -9  5  4  462  506  13     7 13  4  262  277  29    -2-13  5  267  283  11

8-12  4  590  592  15    -7 -3  4  601  634  13    -7  5  4 1417 1525  32    -8 14  4  420  420  18     0-13  5  123  101  23

-11-11  4  250  192  39    -5 -3  4 1404 1434  23    -5  5  4  505  521  11    -6 14  4  662  666  13     2-13  5  110   51  44

-9-11  4  186  244  39    -3 -3  4 1266 1132  13    -3  5  4 1690 1685  15    -4 14  4  165  174  29     4-13  5  122  129  29

-7-11  4  879  911  18    -1 -3  4 2678 2679  31    -1  5  4 1532 1431  14    -2 14  4  697  680   8     6-13  5    0   13  -1

-5-11  4  209  211  21     1 -3  4 1010  955  13     1  5  4 1568 1607  15     0 14  4  444  442   9     8-13  5  122   38  68

-3-11  4 1305 1322  19     3 -3  4 1638 1673  33     3  5  4  689  676   9     2 14  4  336  365  11    -9-12  5  149  183  53

-1-11  4  146  119  16     5 -3  4  719  744  13     5  5  4 1627 1634  31     4 14  4  500  495  12    -7-12  5   77   16 -76

1-11  4 1298 1346  26     7 -3  4 1219 1227  22     7  5  4  410  413  14     6 14  4  690  705  17    -5-12  5    0   37  -1

3-11  4  221  220  14     9 -3  4    0   69  -1     9  5  4  525  523  16    -9 15  4  515  522  17    -3-12  5  237  236  12

5-11  4 1150 1167  23   -12 -2  4  650  668  16   -12  6  4  357  335  23    -7 15  4  335  292  19    -1-12  5  229  245  11

7-11  4   26   66 -25   -10 -2  4  389  406  16   -10  6  4 1085 1100  18    -5 15  4  697  702  18     1-12  5  103  109  29

9-11  4  512  483  18    -8 -2  4 1428 1487  23    -8  6  4  147  114  28    -3 15  4  165  124  20     3-12  5    0   55  -1

-10-10  4  458  475  19    -6 -2  4  194  214  17    -6  6  4  875  871  16    -1 15  4  879  887  10     5-12  5   54   40 -53

-8-10  4  404  410  16    -4 -2  4 2108 2108  19    -4  6  4  995 1056  17     1 15  4  299  285  28     7-12  5    0   57  -1

-6-10  4  990 1012  21    -2 -2  4  802  769  12    -2  6  4 1372 1363  15     3 15  4  761  759  12   -10-11  5    0   47  -1

-4-10  4  539  527  14     0 -2  4 1268 1244  11     0  6  4 1740 1748  32     5 15  4  120   42  61    -8-11  5  181  176  35

-2-10  4 1245 1256  14     2 -2  4 1715 1719  14     2  6  4 1099 1114  15     7 15  4  439  444  21    -6-11  5  217  250  21

0-10  4  487  502   7     4 -2  4  479  499  10     4  6  4 1150 1160  14    -8 16  4  242  259  28    -4-11  5  307  311  13

2-10  4    0   43  -1     6 -2  4 1484 1449  31     6  6  4  148  115  29    -6 16  4  570  562  15    -2-11  5  234  229  10

4-10  4  648  646  13     8 -2  4  300  292  18     8  6  4 1241 1228  26    -4 16  4  349  354  17     0-11  5   49   84 -49

6-10  4  342  362  16    10 -2  4  744  720  14    10  6  4  223  246  34    -2 16  4  274  289  15     2-11  5   59   70 -59

8-10  4  438  429  16   -11 -1  4    0   44  -1   -11  7  4  101  142-101     0 16  4  716  697   9     4-11  5    0   30  -1

-11 -9  4  435  441  21    -9 -1  4  130  103  35    -9  7  4  436  454  14     2 16  4  494  520  28     6-11  5  114   51  52

-9 -9  4  219  241  32    -7 -1  4  898  975  16    -7  7  4  922  997  18     4 16  4  688  707  11     8-11  5    0    2  -1

-7 -9  4  380  370  14    -5 -1  4 1063 1007  24    -5  7  4  816  825  15     6 16  4  324  325  26   -11-10  5   45   11 -45

-5 -9  4 1264 1301  23    -3 -1  4 1885 1930  24    -3  7  4 1389 1410  18    -7 17  4  421  430  19    -9-10  5   59   37 -59

-3 -9  4  273  228  15    -1 -1  4 2672 2654  17    -1  7  4 1332 1317  17    -5 17  4   81  126 -80    -7-10  5  283  296  18

-1 -9  4 2823 2895  18     1 -1  4 1919 2028  11     1  7  4 1256 1274  18    -3 17  4  910  911  34    -5-10  5  165  147  23

1 -9  4  419  375   8     3 -1  4 1020 1019  16     3  7  4  725  699   9    -1 17  4  341  360  13    -3-10  5  108   95  21

3 -9  4 1565 1586  21     5 -1  4 1065 1077  20     5  7  4  868  880  20     1 17  4  701  700  21    -1-10  5   85   77  38

5 -9  4  318  300  15     7 -1  4  107   89  44     9  7  4  106  109-105     3 17  4  149  184  33     1-10  5  183  184  12

7 -9  4  448  447  15     9 -1  4  129  182  53   -12  8  4  195  237  45     5 17  4  310  307  25     3-10  5    0   28  -1

9 -9  4  359  365  20   -12  0  4  296  294  26   -10  8  4   41   98 -40    -6 18  4  302  319  23     5-10  5  116  162  45

-12 -8  4  327  286  28   -10  0  4  975  977  18    -8  8  4 1575 1594  38    -4 18  4  256  278  27     7-10  5  121   53  61

-10 -8  4  231  174  29    -8  0  4  747  759  12    -6  8  4  618  619  10    -2 18  4  145  135  30     9-10  5  199  244  42

-8 -8  4 1766 1740  38    -6  0  4 3276 3375  25    -4  8  4 2805 2881  26     0 18  4  524  498  11   -10 -9  5    0   16  -1

-6 -8  4  510  523  11    -4  0  4 1658 1575  20    -2  8  4  638  661   9     2 18  4  413  418  13    -8 -9  5  197  173  26

-4 -8  4 3093 3145  26    -2  0  4 3459 3782  38     0  8  4  168  139  11     4 18  4  466  483  20    -6 -9  5  108  103  42

-2 -8  4  327  312   7     0  0  4 3767 3805  20     2  8  4 3028 3120  31    -5 19  4  265  232  27    -4 -9  5  144  171  23

0 -8  4  884  853  14     2  0  4 1131 1089  14     4  8  4  556  548   7    -3 19  4  321  339  16    -2 -9  5   31   62 -31

2 -8  4 2521 2599  18     4  0  4 3159 3223  17     6  8  4 1768 1745  38    -1 19  4  538  558  17     0 -9  5  398  395   7

4 -8  4  123  132  31     6  0  4  519  487  10     8  8  4  249  181  24     1 19  4  204  204  25     2 -9  5  181  186  12

6 -8  4 1518 1532  35     8  0  4 1107 1054  24   -11  9  4  237  239  31     3 19  4  143  161  89     4 -9  5  260  252  11

8 -8  4  202  186  28    10  0  4  342  335  25    -9  9  4  475  475  14    -4 20  4    0   64  -1     6 -9  5   96    9  69

10 -8  4  335  324  24   -13  1  4  163    9  51    -7  9  4  219  185  20    -2 20  4  218  205  79     8 -9  5    0   48  -1

-11 -7  4    0   32  -1   -11  1  4  157   74  38    -5  9  4 1511 1565  31     0 20  4    0   62  -1   -11 -8  5   49   57 -49

-9 -7  4    0  101  -1    -9  1  4  134  123  32    -3  9  4  689  692  10    -3-20  5  131  118-131    -9 -8  5   98   12 -98

-7 -7  4  629  627  10    -7  1  4  974 1026  19    -1  9  4 2629 2643  18    -1-20  5   96  103  87    -7 -8  5   55   68 -55

-5 -7  4  464  453  10    -5  1  4 1110 1128  24     1  9  4  342  310   8     1-20  5   88   74 -88    -5 -8  5    0   74  -1

-3 -7  4 1235 1239  17    -3  1  4 1805 1826  25     3  9  4 1332 1358  23    -4-19  5   46  136 -45    -3 -8  5  102   98  19

-1 -7  4 1372 1372  16    -1  1  4 2807 2828  10     5  9  4  270  282  17    -2-19  5   49   87 -49    -1 -8  5    0   24  -1

TABLE 2  .     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                    Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1 -8  5    0   86  -1     3  0  5   33   36 -33     7  8  5  161  131  38     0-20  6  140  113  38    -4 -8  6  653  621  13

3 -8  5  312  328   8     5  0  5   35   21 -35     9  8  5  121   93  68    -5-19  6  167  216  49    -2 -8  6  927  945  12

5 -8  5  229  192  18     7  0  5  148   66  28   -12  9  5   85   70 -85    -3-19  6    0   65  -1     0 -8  6  788  769  27

7 -8  5  215  246  24     9  0  5    0   77  -1   -10  9  5    0   17  -1    -1-19  6   60   45 -60     2 -8  6  120  116  19

9 -8  5  100   39 -99   -12  1  5  105  164-105    -8  9  5  171  129  29     1-19  6  210  163  23     4 -8  6  188  158  15

-12 -7  5   70   81 -69   -10  1  5  154  109  34    -6  9  5   67   98 -66    -6-18  6    0   11  -1     6 -8  6  596  600  12

-10 -7  5  212  238  29    -8  1  5   53   78 -52    -4  9  5  173  157  19    -4-18  6  301  265  22     8 -8  6  817  795  13

-8 -7  5  153  149  29    -6  1  5  335  326  10    -2  9  5   67   39  40    -2-18  6  229  193  27   -11 -7  6  675  668  15

-6 -7  5  136  129  25    -4  1  5  219  211   9     0  9  5  393  396   7     0-18  6  158  149  28    -9 -7  6  389  382  16

-4 -7  5  250  256  12    -2  1  5  210  216   5     2  9  5  211  177  16     2-18  6  161  119  43    -7 -7  6  509  501  11

-2 -7  5  359  342   6     0  1  5  235  236   8     4  9  5  218  211  37     4-18  6    0  114  -1    -5 -7  6  528  518  10

0 -7  5   80   46  32     2  1  5  221  214  17     6  9  5    0   52  -1    -7-17  6  186  176  44    -3 -7  6  451  422   6

2 -7  5  327  313   7     4  1  5   57   72 -57     8  9  5   73   95 -72    -5-17  6  200  172  32    -1 -7  6 1335 1319  32

4 -7  5    0   25  -1     6  1  5    0   23  -1   -11 10  5  152   73  53    -3-17  6  155  126  28     1 -7  6 1306 1300  29

6 -7  5    0   39  -1     8  1  5    0   35  -1    -9 10  5  119  128  51    -1-17  6    0   45  -1     3 -7  6 1116 1093  18

8 -7  5   63   52 -63    10  1  5  127   47  66    -7 10  5  325  335  15     1-17  6  439  433  32     5 -7  6  186  160  23

-11 -6  5  128   85  74   -13  2  5    0   82  -1    -5 10  5   88   57  46     3-17  6  484  461  12     7 -7  6  238  216  24

-9 -6  5    0   44  -1   -11  2  5  201  190  34    -3 10  5  241  262  17     5-17  6  283  261  24     9 -7  6  395  415  21

-7 -6  5  339  343  13    -9  2  5  201  178  21    -1 10  5  114   57  45    -8-16  6    0   36  -1   -12 -6  6    0   99  -1

-5 -6  5  254  261  12    -7  2  5  174  187  19     1 10  5   79   34  34    -6-16  6  269  261  25   -10 -6  6  549  560  15

-3 -6  5  272  275  14    -5  2  5  484  472  10     3 10  5    0   23  -1    -4-16  6  298  311  21    -8 -6  6    0   56  -1

-1 -6  5    0   21  -1    -3  2  5  172  139  17     5 10  5  120   81  45    -2-16  6   84  124 -84    -6 -6  6  618  636  13

1 -6  5  174  159  11    -1  2  5    0   43  -1     7 10  5    0   15  -1     0-16  6  341  306  12    -4 -6  6 1029  947  17

3 -6  5  263  279  21     1  2  5    6   26  -5   -10 11  5    0   74  -1     2-16  6   88   98  61    -2 -6  6  365  349   6

5 -6  5  306  291  13     3  2  5  226  224  21    -8 11  5  227  225  23     4-16  6  107  100  79     0 -6  6 1256 1209  17

7 -6  5  118  118  47     5  2  5  220  210  15    -6 11  5  193  220  24    -7-15  6  161  126  42     2 -6  6 1029 1038  27

9 -6  5   97   30 -96     7  2  5    0   44  -1    -4 11  5  355  358  13    -5-15  6  528  532  15     4 -6  6  909  926  29

-12 -5  5   54   90 -54     9  2  5  118   95  58    -2 11  5  115  121  21    -3-15  6  157  126  23     6 -6  6  464  439  13

-10 -5  5  124   16  49   -12  3  5  131   91  82     0 11  5  123   81  21    -1-15  6  595  582  12     8 -6  6  545  506  14

-8 -5  5  122  130  35   -10  3  5   28   64 -27     2 11  5  104   24  27     1-15  6  517  494   9   -11 -5  6  353  339  22

-6 -5  5    0   15  -1    -8  3  5  202  193  19     4 11  5   73    6 -73     3-15  6  318  266  13    -9 -5  6  317  323  17

-4 -5  5  325  315   8    -6  3  5  194  208  14     6 11  5   92    5 -92     5-15  6  121   98  61    -7 -5  6 1636 1646  30

-2 -5  5    0   70  -1    -4  3  5  313  303   8    -9 12  5  195  205  30    -8-14  6  497  527  17    -5 -5  6 1936 1941  25

0 -5  5  231  208   9    -2  3  5   74    2  14    -7 12  5    0   19  -1    -6-14  6  206  203  30    -3 -5  6 2213 2214  15

2 -5  5  135  145  12     0  3  5   43   21 -43    -5 12  5  118   12  36    -4-14  6  189  152  26    -1 -5  6  466  477   6

4 -5  5    0   47  -1     2  3  5   52   29  37    -3 12  5  214  211  13    -2-14  6  440  441  12     1 -5  6  878  835  12

6 -5  5    0   29  -1     4  3  5  100   73  21    -1 12  5  161  158  16     0-14  6  285  299  18     3 -5  6  911  924  14

8 -5  5  114   44  55     6  3  5    0   13  -1     1 12  5    0   38  -1     2-14  6  758  774   9     7 -5  6  248  261  22

10 -5  5    0   19  -1     8  3  5   64   23 -64     3 12  5   62   53 -62     4-14  6  274  269  15     9 -5  6  146  121  47

-11 -4  5  171  160  42    10  3  5   19    8 -18     5 12  5  125  109  50     6-14  6  180  157  38   -12 -4  6  167  160  53

-9 -4  5    0   51  -1   -11  4  5  142  185  51     7 12  5  143   36  52    -9-13  6  115   58  94   -10 -4  6  410  367  15

-7 -4  5  182  161  29    -9  4  5   57   68 -57   -10 13  5   90  151 -90    -7-13  6  623  630  14    -8 -4  6  925  868  20

-5 -4  5  214  203  12    -7  4  5  195  209  17    -8 13  5    0   60  -1    -5-13  6 1038 1073  19    -6 -4  6 1261 1271  27

-3 -4  5   89   79  19    -5  4  5  172  163  14    -6 13  5  362  370  16    -3-13  6  974  970  12    -4 -4  6  214  222  10

-1 -4  5  208  207   6    -3  4  5    0    9  -1    -4 13  5   97  101  58    -1-13  6  670  633  12    -2 -4  6  199  238   7

1 -4  5  134   96  25    -1  4  5  148  146  12    -2 13  5  209  230  14     1-13  6  165  172  18     0 -4  6 2081 2083  14

3 -4  5  159   88  14     1  4  5   86   46  16     0 13  5  214  239  15     3-13  6  218  232  22     2 -4  6 2605 2658  16

5 -4  5   99   87  37     3  4  5  117   95  34     2 13  5    0   58  -1     5-13  6  325  359  19     4 -4  6 1762 1754  21

7 -4  5   85   57 -85     5  4  5   63  125 -62     4 13  5  166  190  23     7-13  6  156   52  47     6 -4  6  644  644  12

-12 -3  5    0   78  -1     7  4  5   65   48 -65     6 13  5  124   98  62   -10-12  6  295  304  27     8 -4  6  230  257  26

-10 -3  5  126   79  49     9  4  5    0   55  -1    -9 14  5  205  137  30    -8-12  6  326  347  19    10 -4  6   70   84 -70

-8 -3  5  216  226  18   -12  5  5  179  143  40    -7 14  5  171  108  43    -6-12  6  905  948  23   -13 -3  6  270  250  33

-6 -3  5  191  189  14   -10  5  5    0   22  -1    -5 14  5    0   78  -1    -4-12  6  166   19  25   -11 -3  6  209  214  33

-4 -3  5  349  350   7    -8  5  5  151  153  27    -3 14  5  244  257  27    -2-12  6  149  144  19    -9 -3  6  876  892  17

-2 -3  5   59   53  20    -6  5  5   29   73 -29    -1 14  5   93   87  38     0-12  6 1029 1053  18    -7 -3  6 1384 1364  30

0 -3  5  176  173   6    -4  5  5  287  301  10     1 14  5  145  140  53     2-12  6  971  968  13    -5 -3  6 2667 2711  23

2 -3  5   75   64  20    -2  5  5  166  113  66     3 14  5   27   54 -27     4-12  6  974  991  16    -3 -3  6 1520 1507  14

4 -3  5   77   59  29     0  5  5  202  120  29     5 14  5    0   35  -1     6-12  6  129  168  52    -1 -3  6  975 1045  18

6 -3  5   56   37 -56     2  5  5  327  338   9     7 14  5  162   13  49   -11-11  6  438  420  23     1 -3  6  161  146  11

8 -3  5  114    2  52     4  5  5    0   10  -1    -8 15  5  132   75  51    -9-11  6   85  146 -85     3 -3  6  318  337   7

10 -3  5    0   12  -1     6  5  5    0   74  -1    -6 15  5  101   61-100    -7-11  6  971 1041  20     5 -3  6  551  513  13

-13 -2  5    0  130  -1     8  5  5    0   92  -1    -4 15  5  102   72  71    -5-11  6  654  668  13     7 -3  6  145  117  33

-11 -2  5  182  188  37    10  5  5  163   30  49    -2 15  5   80   43  71    -3-11  6 1046 1038  14     9 -3  6    0   89  -1

-9 -2  5  155  181  29   -11  6  5  185  123  35     0 15  5  210  208  16    -1-11  6  148   90  16   -12 -2  6  569  587  17

-7 -2  5  217  225  15    -9  6  5    0   50  -1     2 15  5   55   42 -54     1-11  6  581  565   8   -10 -2  6  130  185  49

-5 -2  5  457  457   7    -7  6  5  254  251  15     4 15  5  153  141  88     3-11  6  268  280  13    -8 -2  6  648  645  12

-3 -2  5  132   82  23    -5  6  5  216  235  14     6 15  5  164   90  44     5-11  6  175  150  29    -6 -2  6  599  549  14

-1 -2  5  108  124   9    -3  6  5  256  259   9    -7 16  5   79   77 -78     7-11  6    0   64  -1    -4 -2  6  216  206   9

1 -2  5  129  123  12    -1  6  5   34   26 -34    -5 16  5    0   56  -1   -10-10  6   53  146 -52    -2 -2  6 1154 1136  13

3 -2  5  119  127  13     1  6  5  115  118  15    -3 16  5  192  189  19    -8-10  6    0  100  -1     0 -2  6  691  686  17

5 -2  5  131   69  24     3  6  5  156  155  19    -1 16  5    7   38  -6    -6-10  6   72   18 -71     2 -2  6 1699 1690  22

7 -2  5  160   66  27     5  6  5  163  156  22     1 16  5   81   32 -80    -4-10  6  467  426  10     4 -2  6 1102 1091  14

9 -2  5  149  184  42     7  6  5    0   11  -1     3 16  5  195  199  22    -2-10  6   60   44 -59     6 -2  6  843  812  15

-12 -1  5  159  180  54     9  6  5  136   93  58     5 16  5  122  165  90     0-10  6   69   67  43     8 -2  6  742  731  13

-10 -1  5   89   89 -88   -12  7  5  104   97-104    -6 17  5   86  109 -86     2-10  6  418  435  11    10 -2  6  360  351  23

-8 -1  5  113   57  32    -8  7  5  209  199  21    -4 17  5    0   20  -1     4-10  6  436  451  12   -13 -1  6  485  561  21

-6 -1  5  397  399   9    -6  7  5  110   88  32    -2 17  5   35  120 -34     6-10  6  530  538  14   -11 -1  6  966 1004  19

-4 -1  5  118  113  14    -4  7  5  353  373  10     0 17  5  203  207  21     8-10  6  537  532  16    -9 -1  6  712  727  14

-2 -1  5  342  345   4    -2  7  5  317  321   6     2 17  5  274  292  16   -11 -9  6  413  429  21    -7 -1  6  836  805  17

0 -1  5  161  161  11     0  7  5  129  138  13     4 17  5   44   62 -44    -9 -9  6  806  851  17    -5 -1  6  630  623  12

2 -1  5  308  306   6     2  7  5  293  291   8    -7 18  5    0    6  -1    -7 -9  6  211  132  19    -3 -1  6  547  560   7

4 -1  5    0   22  -1     4  7  5   69   76  48    -5 18  5  160  179  42    -5 -9  6  607  590  11    -1 -1  6 1572 1508  21

6 -1  5   29   65 -29     6  7  5  100   47  61    -3 18  5   51   87 -50    -3 -9  6  515  498  12     1 -1  6 2062 2029  32

8 -1  5  149   16  37     8  7  5  101   54-101    -1 18  5    0   90  -1    -1 -9  6  921  922  26     3 -1  6 1001 1050  16

10 -1  5    0   22  -1   -11  8  5  125   97  64     1 18  5    0   34  -1     1 -9  6  961  968  13     5 -1  6  491  478  10

-13  0  5   74    7 -74    -9  8  5   17   54 -17     3 18  5  150   97  34     3 -9  6 1126 1084  14     7 -1  6   76   36 -75

-11  0  5  109   16  78    -7  8  5  133  146  32    -4 19  5   78   74 -78     5 -9  6  547  520  12     9 -1  6  442  434  18

-9  0  5    0   13  -1    -5  8  5  152  164  20    -2 19  5  103  149-102     7 -9  6  256  220  23   -12  0  6  173  171  46

-7  0  5    0    8  -1    -3  8  5    0   24  -1     0 19  5   16   40 -15     9 -9  6  170  196  45   -10  0  6  442  443  14

-5  0  5    0   10  -1    -1  8  5  142   78  20     2 19  5   52   72 -51   -12 -8  6  665  704  18    -8  0  6 1109 1108  21

-3  0  5   11   18 -10     1  8  5   84   91  42    -3 20  5  130   98  41   -10 -8  6  299  271  22    -6  0  6  640  643  14

-1  0  5   67   62  13     3  8  5  254  270  10    -1 20  5   27   45 -27    -8 -8  6  180  155  25    -4  0  6 2857 2760  20

1  0  5   81    9  19     5  8  5  172  141  24    -2-20  6    0   14  -1    -6 -8  6 1325 1276  23    -2  0  6  788  686   9

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0  0  6  258  273  10     2  8  6  875  877  10    -2-19  7    0   53  -1   -12 -7  7  136   97  69    -2  1  7  340  331   9

2  0  6  140  168  20     4  8  6  126  145  23     0-19  7   38   42 -38   -10 -7  7  152   48  38     0  1  7  134   96   9

4  0  6  407  378   7     6  8  6  909  901  19     2-19  7    0   33  -1    -8 -7  7  217  227  20     2  1  7  153  162  11

6  0  6  870  873  20     8  8  6  711  703  18    -5-18  7  185  229  41    -6 -7  7  360  346  11     4  1  7   91  104  25

8  0  6 1142 1111  21   -11  9  6  506  530  17    -3-18  7  126   88  41    -4 -7  7  284  283  11     6  1  7    0   47  -1

10  0  6  852  836  15    -9  9  6 1041 1099  18    -1-18  7  157  162  57     0 -7  7    0   35  -1     8  1  7   85  130 -85

-13  1  6  555  611  19    -7  9  6  200  155  21     1-18  7    0   19  -1     2 -7  7  188  188  18   -13  2  7  106  119-106

-11  1  6 1021 1074  25    -5  9  6  770  772  15     3-18  7  125   43  42     4 -7  7  101   57  27   -11  2  7  171   97  42

-9  1  6  766  780  10    -3  9  6  812  808  11    -6-17  7  156  171  56     6 -7  7  162  107  30    -9  2  7  183  149  23

-7  1  6  755  726  18    -1  9  6 1236 1216  14    -4-17  7    0   89  -1     8 -7  7   65   27 -65    -7  2  7  153  122  21

-5  1  6  532  518  12     1  9  6  561  562   9    -2-17  7   40   30 -39   -11 -6  7    0   29  -1    -5  2  7   58   53 -57

-3  1  6  371  369   4     3  9  6 1172 1177  16     0-17  7  217  218  19    -9 -6  7    0   60  -1    -3  2  7  179  165   7

-1  1  6 1695 1616  12     5  9  6   82   64 -82     2-17  7  128   87  36    -7 -6  7  151  135  24    -1  2  7    0   49  -1

1  1  6 2303 2275  14     7  9  6  150  115  44     4-17  7  116   63  43    -5 -6  7    0   65  -1     1  2  7  110   83  18

3  1  6 1103 1133  18   -10 10  6   70   81 -69    -7-16  7  218  174  34    -3 -6  7  272  286  19     3  2  7    0   40  -1

5  1  6  609  609  16    -8 10  6  458  452  13    -5-16  7   70  108 -69    -1 -6  7    0   45  -1     5  2  7    0   15  -1

7  1  6  122  108  44    -6 10  6  447  458  12    -3-16  7  349  349  13     1 -6  7  200  219  10     7  2  7    0  118  -1

9  1  6  482  464  17    -4 10  6  880  913  17    -1-16  7    0   25  -1     3 -6  7   74   29  35     9  2  7   70   97 -69

-12  2  6  566  570  17    -2 10  6  255  219  10     1-16  7  131  130  32     5 -6  7  147  126  28   -12  3  7  138  181  62

-10  2  6  245  245  22     0 10  6  355  354   8     3-16  7  103  150  53     7 -6  7    0   81  -1   -10  3  7   69   90 -68

-8  2  6  474  452  11     2 10  6  511  503   7     5-16  7    0   85  -1     9 -6  7  173  150  43    -8  3  7    0   63  -1

-6  2  6  913  906  18     4 10  6  597  595   8    -8-15  7  188  187  39   -12 -5  7  145  116  60    -6  3  7  259  264  12

-4  2  6  560  540   9     6 10  6  638  654  14    -6-15  7  184  166  33   -10 -5  7    0   38  -1    -4  3  7  319  323   9

-2  2  6 1521 1487  13     8 10  6  662  663  15    -4-15  7  196  198  28    -8 -5  7    0   36  -1    -2  3  7   93   79  13

0  2  6  525  523   6   -11 11  6  610  612  16    -2-15  7    0    9  -1    -6 -5  7  305  294  11     0  3  7   96   45  14

2  2  6 1572 1574  16    -9 11  6  244  248  24     0-15  7   33   35 -33    -4 -5  7  271  280  10     2  3  7   66   71  33

4  2  6  822  819  33    -7 11  6 1166 1205  23     2-15  7    0   72  -1    -2 -5  7  254  259   6     4  3  7   68   81 -68

6  2  6  906  919  17    -5 11  6  515  519  11     4-15  7   70   26 -70     0 -5  7   72   78  25     6  3  7  102   14  51

8  2  6  801  781  16    -3 11  6 1036 1067  14     6-15  7    0   30  -1     2 -5  7   80   47 -80     8  3  7   39   29 -39

10  2  6  464  486  20    -1 11  6  174  153  14    -9-14  7   58   42 -58     4 -5  7    0   44  -1   -13  4  7  156   45  70

-13  3  6  349  373  25     1 11  6  667  662   9    -7-14  7    0   32  -1     6 -5  7   49   79 -49   -11  4  7    0   73  -1

-11  3  6  302  308  21     3 11  6  584  595  14    -5-14  7  122   74  50     8 -5  7  130  161  52    -9  4  7    0   43  -1

-9  3  6  979 1021  18     5 11  6  153  157  38    -3-14  7    0   35  -1   -13 -4  7    0    8  -1    -7  4  7    0   11  -1

-7  3  6 1351 1327  20     7 11  6  306  317  24    -1-14  7  242  235  14   -11 -4  7    0  108  -1    -5  4  7  153   91  17

-5  3  6 2661 2596  23   -10 12  6  320  342  22     1-14  7   74   45 -73    -9 -4  7   77   17 -76    -3  4  7   72   80  29

-3  3  6 1333 1313  35    -8 12  6    0   18  -1     3-14  7  243  242  16    -7 -4  7  133  104  24    -1  4  7  115   95  12

-1  3  6 1191 1234  32    -6 12  6  547  514  12     5-14  7  126   18  53    -5 -4  7   73   23  41     1  4  7   50   81 -50

1  3  6  144  115  16    -4 12  6  809  808  17   -10-13  7  114   36-113    -3 -4  7  136  126  10     3  4  7  162  154  19

3  3  6  139  132  14    -2 12  6  243  229  12    -8-13  7    0   21  -1    -1 -4  7  149  159   9     5  4  7    0    2  -1

5  3  6  640  629  10     0 12  6 1470 1518  19    -6-13  7   96   64 -95     1 -4  7  202  199   8     7  4  7   50   56 -49

7  3  6    0   98  -1     2 12  6  885  886  18    -4-13  7  167  163  27     3 -4  7  198  194  24     9  4  7    0  122  -1

9  3  6  321  298  22     4 12  6 1075 1056  20    -2-13  7  175  174  17     5 -4  7   76  115 -76   -12  5  7   91   68 -90

-12  4  6  240  212  30     6 12  6  172  159  38     0-13  7  205  184  23     7 -4  7  179   79  28   -10  5  7    0   94  -1

-10  4  6  253  255  23    -9 13  6  116  173  94     2-13  7   87   40  45     9 -4  7  131   18  61    -8  5  7    0    7  -1

-8  4  6  838  823  16    -7 13  6  907  917  24     4-13  7   18   14 -17   -12 -3  7  181  191  48    -6  5  7  136   98  23

-6  4  6  803  749  16    -5 13  6 1042 1053  23     6-13  7  159  158  42   -10 -3  7   67   75 -66    -4  5  7  212  217  13

-4  4  6  186  175  12    -3 13  6  984 1000  18    -7-12  7    0   21  -1    -8 -3  7    0   59  -1    -2  5  7  227  234   7

-2  4  6  750  771   9    -1 13  6  399  384  18    -5-12  7   72   19 -71    -6 -3  7  202  198  14     0  5  7  119  128  15

0  4  6 2266 2277  14     1 13  6   55  101 -54    -3-12  7   13   49 -13    -4 -3  7  221  208  11     2  5  7  112  113  28

2  4  6 2667 2692  35     3 13  6  606  588  13    -1-12  7  157  155  33     0 -3  7   46   50 -45     4  5  7   88   77 -87

4  4  6 1717 1735  21     5 13  6  465  493  17     1-12  7  285  263  11     2 -3  7  145   84  15     6  5  7    0   23  -1

6  4  6  654  655  11     7 13  6    0   92  -1     3-12  7  274  258  13     4 -3  7  177  162  16     8  5  7  180  115  38

8  4  6  348  326  19   -10 14  6  162  112  49     5-12  7  188  189  30     6 -3  7   48   27 -47   -11  6  7  141   89  50

-11  5  6  431  442  18    -8 14  6  602  599  17     7-12  7   19   22 -18     8 -3  7   72  100 -72    -9  6  7  107  127  48

-9  5  6  440  434  13    -6 14  6  319  282  18   -10-11  7   84  120 -84   -13 -2  7    0  111  -1    -7  6  7  142  152  26

-7  5  6 1840 1882  32    -4 14  6  112   63  51    -8-11  7    0   86  -1   -11 -2  7   88   83 -88    -5  6  7   76   23  47

-5  5  6 2090 2092  25    -2 14  6 1105 1113  16    -6-11  7   84   98 -84    -9 -2  7  182  179  26    -3  6  7  267  268   7

-3  5  6 2292 2286  26     0 14  6  558  575   9    -4-11  7  153  124  25    -7 -2  7   92   88  37    -1  6  7  139  139  12

-1  5  6  355  353   7     2 14  6 1260 1297  17    -2-11  7  115   84  21    -5 -2  7   38   81 -38     1  6  7   75  106  45

1  5  6  483  484   7     4 14  6  254  242  24     0-11  7   61   54 -60    -3 -2  7   74   29  16     3  6  7  142  134  16

3  5  6 1319 1329  20     6 14  6  315  331  25     2-11  7   89   21  35    -1 -2  7  252  267   6     5  6  7  111   69  39

5  5  6  291  259  14    -9 15  6  528  524  17     4-11  7   82  102  55     1 -2  7  223  226  14     7  6  7    0   15  -1

7  5  6  435  415  15    -7 15  6    8   84  -8     6-11  7   85  117 -85     3 -2  7  245  251   9     9  6  7   76   73 -75

9  5  6   81   98 -81    -5 15  6  858  842  22     8-11  7   73   76 -73     5 -2  7  156  132  25   -12  7  7  125  129  80

-12  6  6  187  107  41    -3 15  6  194  185  27    -9-10  7   38   10 -37     7 -2  7  123   25  44   -10  7  7  117   72  60

-10  6  6  621  629  17    -1 15  6  711  723  24    -7-10  7  235  235  22     9 -2  7  160   55  42    -8  7  7  139  103  31

-8  6  6  228  229  19     1 15  6  166   87  40    -5-10  7    0   29  -1   -12 -1  7  218  187  35    -6  7  7  354  357  12

-6  6  6  783  759  16     3 15  6  211  169  20    -3-10  7  351  345   8   -10 -1  7   94  100 -94    -4  7  7  207  203  15

-4  6  6 1524 1539  26     5 15  6  259  281  27    -1-10  7   70   39 -69    -8 -1  7    0   11  -1    -2  7  7  141   86  14

-2  6  6  348  344   6    -8 16  6  270  258  25     1-10  7  313  316   9    -6 -1  7  297  293  10     0  7  7    0   32  -1

0  6  6 2111 2135  40    -6 16  6  248  254  26     3-10  7   91   54 -90    -4 -1  7  165  148  12     2  7  7  122  141  21

2  6  6 1322 1334  19    -4 16  6  495  519  15     5-10  7  195  198  25    -2 -1  7  327  325   5     4  7  7  114  102  26

4  6  6 1367 1377  23    -2 16  6  134  141  28     7-10  7  114   17  68     0 -1  7  170  150   8     6  7  7  150   73  36

6  6  6  434  434  13     0 16  6  229  221  17   -12 -9  7  177  208  54     2 -1  7  191  200  10     8  7  7    0   47  -1

8  6  6  492  500  16     2 16  6  184  208  30   -10 -9  7  140  153  51     4 -1  7   92   47  23   -11  8  7   38  124 -37

-11  7  6  790  814  17     4 16  6  238  227  20    -6 -9  7   88   33  53     6 -1  7  156  146  29    -9  8  7  100   22  57

-9  7  6  475  490  13    -7 17  6  406  420  19    -4 -9  7   93   70  50     8 -1  7  129   65  48    -7  8  7    0   20  -1

-7  7  6  841  857  16    -5 17  6  379  359  18    -2 -9  7  160  141  13   -13  0  7    0    3  -1    -5  8  7  374  376  11

-5  7  6  611  601  12    -3 17  6  158  131  25     0 -9  7  191  197  12   -11  0  7    0   18  -1    -3  8  7   57   15 -57

-3  7  6  652  633   9    -1 17  6  222  206  18     2 -9  7   98   95  26    -9  0  7   32   24 -31    -1  8  7  236  240  10

-1  7  6  945  940  19     1 17  6  607  619  10     4 -9  7  141  155  21    -5  0  7    0   17  -1     1  8  7  278  290   9

1  7  6 1064 1043  13     3 17  6  128   49  39     6 -9  7   54   33 -54    -3  0  7   78   56  19     3  8  7  130   25  25

3  7  6  481  474   7    -6 18  6  267  250  26     8 -9  7   95   39 -95    -1  0  7  115  103  10     5  8  7  153  138  31

5  7  6    0   13  -1    -4 18  6  368  411  22   -11 -8  7  149  139  54     1  0  7  165  171  11     7  8  7  100  127-100

7  7  6   58   86 -57    -2 18  6  187  159  23    -9 -8  7   74   84 -73     3  0  7   80  111  47   -12  9  7  237  183  35

9  7  6  437  458  20     0 18  6    0   71  -1    -7 -8  7    0   15  -1     5  0  7  121  107  31   -10  9  7  203  176  31

-12  8  6  552  576  18     2 18  6  109   61-108    -5 -8  7  448  439  10     7  0  7   41   28 -41    -8  9  7  226  269  22

-10  8  6  612  605  14    -5 19  6  234  234  30    -3 -8  7  136   97  15     9  0  7   55   11 -55    -6  9  7   63   23 -63

-8  8  6  100  130  54    -3 19  6  114   63  44    -1 -8  7  409  409   6   -12  1  7  130  137  67    -4  9  7    0   48  -1

-6  8  6 1576 1680  32    -1 19  6    0  126  -1     1 -8  7  110  111  47   -10  1  7    0   76  -1    -2  9  7  272  252  11

-4  8  6  389  400  11     1 19  6    0   31  -1     3 -8  7  132  167  29    -8  1  7    0    5  -1     0  9  7  239  235  10

-2  8  6 1470 1478  19    -2 20  6  289  314  18     5 -8  7  108   52  48    -6  1  7  254  264  12     2  9  7   85   97  36

0  8  6  599  579   9    -4-19  7   70   21 -70     7 -8  7  135  165  50    -4  1  7  140  144  14     4  9  7   15   45 -14

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

6  9  7  159  101  37     4-16  8    0   40  -1     6 -6  8  948  945  18     8  2  8  354  334  20     3 11  8  252  234  14

-11 10  7  107  103-107    -9-15  8  184  118  43     8 -6  8   75   99 -75   -13  3  8  344  379  24     5 11  8  633  637  14

-9 10  7    0   84  -1    -7-15  8  392  418  19   -13 -5  8  566  591  20   -11  3  8  884  900  17     7 11  8  243  251  33

-7 10  7  151  124  29    -5-15  8   79   68 -78   -11 -5  8  570  543  15    -9  3  8  329  325  15   -10 12  8  720  697  14

-5 10  7   55   19 -55    -3-15  8  653  621  21    -9 -5  8  630  624  11    -7  3  8  661  643  12    -8 12  8  701  715  13

-3 10  7  196  179  12    -1-15  8  289  310  13    -7 -5  8  266  224  14    -5  3  8  231  189  12    -6 12  8  452  462  13

-1 10  7    0   19  -1     1-15  8  234  206  17    -5 -5  8  186  162  15    -3  3  8  831  832  10    -4 12  8  156  123  30

1 10  7  174  178  15     3-15  8  284  312  16    -3 -5  8  197  198   9    -1  3  8  775  750  10    -2 12  8  320  309  14

3 10  7   79   53  49     5-15  8   40   28 -39    -1 -5  8  423  424   7     1  3  8  582  592   8     0 12  8  138  109  23

5 10  7    0   62  -1    -8-14  8  650  658  15     1 -5  8  426  433  12     3  3  8  660  667   9     2 12  8  685  687   8

7 10  7    0   71  -1    -6-14  8  124  132  51     3 -5  8  660  646   9     5  3  8  189  207  23     4 12  8  584  548  10

-10 11  7  167   88  40    -4-14  8  426  419  15     5 -5  8  579  549  14     7  3  8 1011 1005  20     6 12  8  559  543  17

-8 11  7   56   26 -56    -2-14  8  344  313  11     7 -5  8  425  426  16     9  3  8  280  311  29    -9 13  8   82   74 -81

-6 11  7  143  115  30     0-14  8  423  399  18     9 -5  8  684  693  16   -12  4  8  531  568  18    -7 13  8  150  155  37

-4 11  7  104   80  49     2-14  8  171  185  23   -12 -4  8  425  403  21   -10  4  8  888  898  22    -5 13  8  170  149  28

-2 11  7   69   14  53     4-14  8  763  749  12   -10 -4  8  749  746  15    -8  4  8 1543 1580  33    -3 13  8   41   18 -40

0 11  7   76   51  45     6-14  8    0  117  -1    -8 -4  8 1293 1295  23    -6  4  8  434  368  10    -1 13  8   86   36  43

2 11  7    0   17  -1    -9-13  8  206  167  33    -6 -4  8  426  388   9    -4  4  8  767  744  14     1 13  8  144  146  29

4 11  7   41   72 -40    -7-13  8  170  154  35    -4 -4  8  433  418   8    -2  4  8  305  299   6     3 13  8  166   85  23

6 11  7    0   60  -1    -5-13  8  286  244  18    -2 -4  8  189  148   8     0  4  8  888  881  11     5 13  8  363  398  22

-11 12  7  151  108  54    -3-13  8  152  141  32     0 -4  8  553  547  12     2  4  8  589  546  11   -10 14  8  418  388  20

-9 12  7  129   93  49    -1-13  8  251  221  13     2 -4  8  617  591   8     4  4  8 1643 1659  23    -8 14  8  846  813  19

-7 12  7    0   10  -1     1-13  8  658  622  18     4 -4  8 1425 1442  19     6  4  8  636  634  12    -4 14  8  498  503  14

-5 12  7  127   74  36     3-13  8  479  445  13     6 -4  8  715  739  15     8  4  8  575  577  16    -2 14  8  183  166  18

-3 12  7    0   16  -1     5-13  8   88   36 -87     8 -4  8  641  588  15   -13  5  8  586  611  18     0 14  8  445  442  11

-1 12  7   70  105 -70   -10-12  8  425  408  20   -13 -3  8  320  372  29   -11  5  8  605  607  15     2 14  8  114  104  36

1 12  7  277  274  18    -8-12  8  420  402  17   -11 -3  8  933  952  19    -9  5  8  509  506  12     4 14  8  771  783  10

3 12  7  181  161  29    -6-12  8  317  305  17    -9 -3  8  225  230  22    -7  5  8  182  170  21    -9 15  8   96  153 -95

5 12  7  116  126  63    -4-12  8  144  172  30    -7 -3  8  605  615  11    -5  5  8   93   58  32    -7 15  8   71   33 -71

7 12  7    0  103  -1    -2-12  8  240  250  15    -5 -3  8  556  556  12    -3  5  8  176  180  10    -5 15  8  134   97  42

-10 13  7   58   21 -58     0-12  8  181  155  22    -3 -3  8 1067 1088  17    -1  5  8    0   22  -1    -3 15  8  200  134  18

-8 13  7  201  162  27     2-12  8  514  498   8    -1 -3  8  687  703  11     1  5  8  321  315   7    -1 15  8  356  344  12

-6 13  7    0   98  -1     4-12  8  432  416  11     1 -3  8 1273 1288  22     3  5  8  253  252  12     1 15  8  138  136  33

-4 13  7   84   71 -84     6-12  8  656  611  14     3 -3  8  380  391  11     5  5  8  707  694  16     3 15  8  333  344  15

-2 13  7  344  343  10   -11-11  8  175  238  51     5 -3  8  190  167  22     7  5  8  642  640  16     5 15  8  106  175-106

0 13  7  156  166  22    -9-11  8  551  562  16     7 -3  8 1077 1054  25   -12  6  8  172   86  42    -8 16  8   73   63 -72

2 13  7   90  103 -89    -7-11  8  218  168  24     9 -3  8  323  315  25   -10  6  8  899  919  17    -6 16  8  532  573  16

4 13  7  118   85  38    -5-11  8  461  483  12   -12 -2  8  235  232  34    -8  6  8  615  582  15    -4 16  8  481  486  15

6 13  7  202  161  35    -3-11  8  167  164  16   -10 -2  8    0   58  -1    -6  6  8 1379 1423  32    -2 16  8 1045 1067  20

-9 14  7   89   32 -89    -1-11  8  580  535  17    -8 -2  8 1166 1205  21    -4  6  8  234  156  13     0 16  8  282  244  22

-7 14  7    0   22  -1     1-11  8  110  134  26    -6 -2  8  192  130  15    -2  6  8 1846 1871  28     2 16  8  427  416  14

-5 14  7  141   89  34     3-11  8  642  605   9    -4 -2  8 2114 2139  22     0  6  8  298  287   8     4 16  8  106  118  61

-3 14  7  128   27  26     5-11  8  407  424  16    -2 -2  8  527  522  10     2  6  8 1600 1639  26    -7 17  8   92  124 -92

-1 14  7  227  210  14     7-11  8    0   66  -1     0 -2  8 2265 2250  15     4  6  8  297  307  13    -5 17  8  427  421  18

1 14  7    0   14  -1   -10-10  8    0   23  -1     2 -2  8  204  197  10     6  6  8 1066 1008  21    -3 17  8  229  224  18

3 14  7  263  257  16    -8-10  8  149   90  34     4 -2  8 1569 1545  23     8  6  8   81  108 -80    -1 17  8  175  159  25

5 14  7   85   24 -84    -6-10  8  461  445  12     6 -2  8   71   82 -71   -11  7  8  508  506  16     1 17  8  638  662  11

-8 15  7  185  193  36    -4-10  8  394  393  12     8 -2  8  507  494  16    -9  7  8  737  726  11     3 17  8  126  156  45

-6 15  7   50   69 -50    -2-10  8 1327 1375  17   -13 -1  8  339  343  25    -7  7  8  299  274  15    -6 18  8  250  201  28

-4 15  7  237  258  24     0-10  8  631  622   8   -11 -1  8  473  489  16    -5  7  8  814  809  16    -4 18  8  575  570  16

-2 15  7   89   57  77     2-10  8  782  748  12    -9 -1  8 1133 1135  22    -3  7  8  164  123  13    -2 18  8  649  656  11

0 15  7   73   83 -73     4-10  8  329  315  11    -7 -1  8  750  729  19    -1  7  8   56   33 -56     0 18  8  375  388  20

2 15  7   58  114 -58     6-10  8  247  201  24    -5 -1  8 1645 1607  25     1  7  8  878  869  11     2 18  8  157  160  62

4 15  7  108   31  47   -11 -9  8  469  470  18    -3 -1  8  243  247   7     3  7  8  299  301  10    -3 19  8  108   89-107

-7 16  7  172  130  37    -9 -9  8  416  413  16    -1 -1  8  149   53  25     5  7  8  907  895  17    -1 19  8  344  355  19

-5 16  7   44  111 -43    -7 -9  8 1209 1259  25     1 -1  8 1431 1421  19     7  7  8  314  336  23    -4-19  9  145   10  51

-3 16  7  258  249  15    -5 -9  8  580  563  10     3 -1  8  464  461   7   -12  8  8   76  108 -76    -2-19  9   91   59 -90

-1 16  7   61   57 -61    -3 -9  8 1324 1327  33     5 -1  8 1107 1096  20   -10  8  8  335  314  19     0-19  9    0   79  -1

1 16  7   96   71 -95    -1 -9  8 1014  990  13     7 -1  8  171  180  35    -8  8  8  571  557  14    -5-18  9  165  133  45

3 16  7  155  157  45     1 -9  8  126  131  24     9 -1  8  275  309  28    -6  8  8  495  482  11    -3-18  9   92   76 -91

-6 17  7  189  187  35     3 -9  8 1155 1171  15   -12  0  8  635  617  16    -4  8  8 2321 2328  28    -1-18  9  123  132  40

-4 17  7  139  118  46     5 -9  8   36   89 -35   -10  0  8  133  180  46    -2  8  8 1624 1662  20     1-18  9    0   89  -1

-2 17  7   94   84  55     7 -9  8  422  400  17    -8  0  8  616  627  11     0  8  8 2023 2032  22    -6-17  9  123   34  71

0 17  7  249  264  19   -12 -8  8   88   92 -88    -6  0  8 2099 2121  26     2  8  8  196  178  13    -4-17  9  209  175  31

2 17  7    0   22  -1   -10 -8  8  612  638  16    -4  0  8  764  765  12     4  8  8  624  633   8    -2-17  9  119   37  51

4 17  7   26   22 -26    -8 -8  8  438  438  14    -2  0  8 4890 4972  53     6  8  8  510  495  15     0-17  9  135  108  36

-5 18  7  179  176  36    -6 -8  8  190  160  19     0  0  8  391  444   6     8  8  8   70  116 -70     2-17  9  172  178  39

-3 18  7   83   51 -82    -4 -8  8 1942 1907  29     2  0  8 2311 2407  18   -11  9  8  500  513  17    -7-16  9    0   58  -1

-1 18  7   34  115 -34    -2 -8  8 1098 1087  21     4  0  8  629  620   8    -9  9  8  598  610  13    -5-16  9   71   75 -71

1 18  7   40   61 -40     0 -8  8 2008 1982  20     6  0  8  595  602  12    -7  9  8  919  902  17    -3-16  9  104  161-103

-4 19  7   64   31 -63     2 -8  8  139  142  18     8  0  8  614  585  14    -5  9  8  531  529  12    -1-16  9  130  124  31

-2 19  7    0   26  -1     4 -8  8  837  836  21   -13  1  8  307  356  29    -3  9  8  542  505   8     1-16  9  225  216  22

0 19  7    0    6  -1     6 -8  8  400  382  16   -11  1  8  461  467  16    -1  9  8 1043 1057  16     3-16  9   88   69 -87

-3-19  8  380  375  16     8 -8  8  193  191  38    -9  1  8 1195 1186  21     1  9  8  635  626  17    -8-15  9  213  193  34

-1-19  8  159  210  30   -11 -7  8  339  334  22    -7  1  8  807  798  16     3  9  8 1199 1192  16    -6-15  9  167   54  37

1-19  8  261  248  19    -9 -7  8  878  851  19    -5  1  8 1653 1619  25     5  9  8  424  420  15    -4-15  9  199  186  27

-6-18  8    0   29  -1    -7 -7  8  480  480  11    -3  1  8  356  344   5     7  9  8  446  466  18    -2-15  9  111  137  35

-4-18  8  206  196  35    -5 -7  8 1355 1389  28    -1  1  8  358  336   5   -10 10  8   94  147 -94     0-15  9  175  172  36

-2-18  8  515  539  12    -3 -7  8  225  228   9     1  1  8 1471 1484  17    -8 10  8  264  253  20     2-15  9    0   46  -1

0-18  8  304  313  17    -1 -7  8  311  307   7     3  1  8  733  746  11    -6 10  8  743  756  12     4-15  9  182  197  25

2-18  8  276  246  17     1 -7  8 1024 1036  16     5  1  8 1141 1117  22    -4 10  8 1036 1043  20    -9-14  9  219  206  35

-7-17  8    0   58  -1     3 -7  8  197  223  14     7  1  8  223  197  25    -2 10  8 1723 1738  21    -7-14  9   46   82 -46

-5-17  8  844  893  20     5 -7  8  786  784  18     9  1  8  203  251  37     0 10  8  869  867  12    -5-14  9  120   64  53

-3-17  8  132   65  33     7 -7  8  117  107  63   -12  2  8  139  144  59     2 10  8  730  737  10    -3-14  9    0   41  -1

-1-17  8  339  313  13   -12 -6  8   19  205 -18   -10  2  8    0   70  -1     4 10  8  215  181  17    -1-14  9   64   74 -64

1-17  8  739  749  10   -10 -6  8  654  661  13    -8  2  8  987 1009  20     6 10  8    0   45  -1     1-14  9   55   25 -55

3-17  8   89   71 -88    -8 -6  8  123  152  39    -6  2  8  392  379   9   -11 11  8  371  340  21     3-14  9   57   31 -57

-8-16  8  182  229  45    -6 -6  8 1266 1279  30    -4  2  8 2207 2208  22    -9 11  8  441  480  16     5-14  9    0   34  -1

-6-16  8  312  335  24    -4 -6  8  206  172  13    -2  2  8 1323 1311  19    -7 11  8  166  170  30   -10-13  9  131   53  74

-4-16  8  135   56  51    -2 -6  8 1954 1930  17     0  2  8 2198 2164  15    -5 11  8  397  404  13    -8-13  9   85  196 -85

-2-16  8  838  848  12     0 -6  8  257  254  12     2  2  8  402  420   8    -3 11  8    0   72  -1    -6-13  9  162  180  35

0-16  8  195  146  49     2 -6  8 1461 1476  21     4  2  8 1220 1227  25    -1 11  8  258  224  22    -4-13  9  141   80  33

2-16  8  455  445  11     4 -6  8  211  205  21     6  2  8  148  110  32     1 11  8  511  521   8    -2-13  9  392  404  11

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page  8

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0-13  9    0   73  -1     7 -4  9  151   18  40     0  5  9  344  349   7     0 15  9  173  147  23   -10 -8 10  400  412  17

2-13  9  178  197  27   -12 -3  9    0   49  -1     2  5  9  221  217  18     2 15  9  152   80  42    -8 -8 10  998 1005  18

4-13  9   64   77 -64   -10 -3  9  199  187  27     4  5  9   71   10 -70     4 15  9   99  116  74    -6 -8 10  115   97  36

6-13  9  103   56-102    -8 -3  9   54    9 -53     6  5  9  180  170  33    -7 16  9  191  107  34    -4 -8 10  105   98  34

-9-12  9  156  208  47    -6 -3  9  116   97  24     8  5  9    0   12  -1    -5 16  9   38  135 -38    -2 -8 10  543  536   7

-7-12  9  168  158  33    -4 -3  9  227  206  11   -11  6  9  331  304  21    -3 16  9  223  229  24     0 -8 10  581  570   9

-5-12  9  261  265  19    -2 -3  9    0   45  -1    -9  6  9  231  237  21    -1 16  9   81   53 -81     2 -8 10  435  416   8

-3-12  9   56   42 -56     0 -3  9  237  240   8    -7  6  9  115   68  34     1 16  9  226  220  54     4 -8 10  772  760  14

-1-12  9   93   20  35     2 -3  9   28   55 -28    -5  6  9  180  199  19     3 16  9    0   35  -1     6 -8 10  384  375  19

1-12  9   95   93  37     4 -3  9  136  177  21    -3  6  9  208  206  12    -6 17  9  120   54  72   -11 -7 10  288  263  25

3-12  9   56   17 -56     6 -3  9  130   80  41    -1  6  9   69   45  35    -4 17  9  151  112  46    -9 -7 10  177  175  30

5-12  9   78   34 -77     8 -3  9   25  114 -24     1  6  9    0    2  -1    -2 17  9  113  108  96    -7 -7 10  339  260  13

-10-11  9  202  166  38   -13 -2  9    0   60  -1     3  6  9   30   50 -30     0 17  9    0   30  -1    -5 -7 10  331  332  12

-8-11  9   74   97 -73   -11 -2  9  415  414  18     5  6  9   53  130 -53     2 17  9  126  142  69    -3 -7 10  120   93  19

-6-11  9   14   52 -14    -9 -2  9  133   48  34     7  6  9   32   48 -31    -5 18  9  158  135  48    -1 -7 10  332  310  15

-4-11  9  107  104  48    -7 -2  9   68   51 -68   -12  7  9    0   29  -1    -3 18  9  145   78  37     1 -7 10  625  642   7

-2-11  9  177  168  15    -5 -2  9  662  664  10   -10  7  9  325  316  21    -1 18  9  188  198  39     3 -7 10  600  622   8

0-11  9  177  183  16    -3 -2  9  234  210  13    -8  7  9  103  126  50     1 18  9  113   99-112     5 -7 10  682  675  13

2-11  9   87  142 -87    -1 -2  9  245  258  12    -6  7  9  276  279  14    -2 19  9   89   94 -88     7 -7 10  601  630  16

4-11  9   79   98 -79     1 -2  9  164  169  12    -4  7  9  391  400  10    -4-18 10  194  183  37   -12 -6 10   50   63 -50

6-11  9   53   83 -52     3 -2  9   49   43 -48    -2  7  9  301  308   8    -2-18 10  112   63-111   -10 -6 10  752  767  12

-11-10  9    0   37  -1     5 -2  9    0   64  -1     0  7  9  315  311   8     0-18 10  151  131  35    -8 -6 10  215  202  20

-9-10  9  191  176  32     7 -2  9  158  116  37     2  7  9  295  275  17    -7-17 10  343  348  23    -6 -6 10 1581 1556  31

-7-10  9  261  293  20   -12 -1  9  261  253  31     4  7  9  163  156  20    -5-17 10  195  169  38    -4 -6 10  166  142  18

-5-10  9  160  171  24   -10 -1  9  161  169  35     6  7  9   65  103 -65    -3-17 10    7   50  -6    -2 -6 10 1299 1317  20

-3-10  9  399  411  13    -8 -1  9  361  356  12     8  7  9  116   93  85    -1-17 10  537  519  11     0 -6 10   98   99  24

-1-10  9   80   50  37    -6 -1  9  430  446   9   -11  8  9    0   43  -1     1-17 10   91   23 -90     2 -6 10  570  568  16

1-10  9   64  105 -64    -4 -1  9  399  393   8    -9  8  9  180  160  28    -8-16 10   82  126 -82     4 -6 10  222  238  15

3-10  9   87   11  44    -2 -1  9  394  407  14    -7  8  9  224  224  18    -6-16 10  215  198  30     6 -6 10  281  278  21

5-10  9    0   61  -1     0 -1  9  279  281  11    -5  8  9  162  133  21    -4-16 10  307  300  21   -13 -5 10  378  402  25

7-10  9  110   50 105     2 -1  9  300  302   8    -3  8  9   50   72 -50    -2-16 10  110   41-109   -11 -5 10  311  343  24

-12 -9  9    0   68  -1     4 -1  9   43   13 -42    -1  8  9  298  298   9     0-16 10  121   68  38    -9 -5 10  904  920  19

-10 -9  9  117   26  62     6 -1  9  207  177  25     1  8  9   94  104  30     2-16 10  351  338  14    -7 -5 10  114  128  35

-8 -9  9  177  176  28   -13  0  9   71    6 -71     3  8  9   20   47 -20    -9-15 10  138   39  65    -5 -5 10  298  285  11

-6 -9  9  139  147  30   -11  0  9   45   38 -45     5  8  9  143  112  38    -7-15 10  305  304  24    -3 -5 10 1427 1410  19

-4 -9  9  133  106  26    -9  0  9    0   26  -1     7  8  9   83  156 -83    -5-15 10  135   66  51    -1 -5 10  888  903  28

-2 -9  9  277  266   9    -7  0  9   37   60 -36   -12  9  9   19   19 -19    -3-15 10  223  191  26     1 -5 10 1487 1529  21

0 -9  9  192  203  13    -5  0  9  124  116  21   -10  9  9   62    9 -61    -1-15 10  113   45  37     3 -5 10  250  251  12

2 -9  9  103   27  28    -3  0  9  150  152  10    -8  9  9  102  151  64     1-15 10  243  237  40     5 -5 10  363  382  17

4 -9  9  320  318  12    -1  0  9   71   33  23    -6  9  9  111  121  39     3-15 10  167  199  49     7 -5 10  156   83  43

6 -9  9   55  119 -55     1  0  9   27   53 -27    -4  9  9    0   33  -1    -8-14 10  423  394  18   -12 -4 10  127  119  79

-11 -8  9   74   35 -73     3  0  9    0   15  -1    -2  9  9  314  296   9    -6-14 10  304  291  20   -10 -4 10  204  173  26

-9 -8  9  156  145  37     5  0  9   55   62 -54     0  9  9  106  103  25    -4-14 10  667  655  13    -8 -4 10  775  762  13

-7 -8  9   68  108 -68     7  0  9   18   44 -17     2  9  9    0   12  -1    -2-14 10  217  208  17    -6 -4 10 1249 1219  29

-5 -8  9  256  223  14   -12  1  9  225  216  33     4  9  9  249  244  15     0-14 10  506  492  10    -4 -4 10 2123 2173  25

-3 -8  9    0   88  -1   -10  1  9  118  176  56     6  9  9  108   70  80     2-14 10  144  188  30    -2 -4 10 1580 1577  18

-1 -8  9  343  342   8    -8  1  9  322  306  13   -11 10  9   61   26 -60     4-14 10    0   49  -1     0 -4 10 1472 1477  19

1 -8  9  178  179  11    -6  1  9  369  360  10    -9 10  9  285  278  21    -9-13 10  488  494  18     2 -4 10  451  456   8

3 -8  9  115   99  39    -4  1  9  454  439   8    -7 10  9  180  182  26    -7-13 10  432  454  16     4 -4 10  309  340  11

5 -8  9   20    6 -19    -2  1  9  215  242   8    -5 10  9    0   32  -1    -5-13 10  120  202  55     6 -4 10  524  523  14

7 -8  9    0  101  -1     0  1  9  371  379  24    -3 10  9  402  385   8    -3-13 10  341  347  33     8 -4 10  135  115  64

-12 -7  9    0   78  -1     2  1  9  134  148  22    -1 10  9   74   33  44    -1-13 10  739  754  11   -13 -3 10  106  134-105

-10 -7  9  298  278  20     4  1  9  157  120  23     1 10  9  110  125  28     1-13 10  514  528   9   -11 -3 10  884  874  14

-8 -7  9   94  112  55     6  1  9  172   46  30     3 10  9   63   40 -62     3-13 10  340  360  13    -9 -3 10  164  167  28

-6 -7  9  340  340  12     8  1  9    0   28  -1     5 10  9    0   49  -1     5-13 10  141  152  52    -7 -3 10  873  867  15

-4 -7  9  249  262  13   -13  2  9   20   49 -20     7 10  9   93   11 -93   -10-12 10   97   56 -97    -5 -3 10 1669 1704  26

-2 -7  9  325  337  10   -11  2  9  466  454  17   -10 11  9  173  218  39    -8-12 10  134  100  54    -3 -3 10  488  466   6

0 -7  9  188  187  12    -9  2  9  115   28  42    -8 11  9   85   61 -85    -6-12 10  895  867  17    -1 -3 10 2215 2223  18

2 -7  9  330  334   9    -7  2  9  200  178  16    -6 11  9    0   66  -1    -4-12 10  699  720  16     1 -3 10  441  456   7

4 -7  9    0   28  -1    -5  2  9  489  493   8    -4 11  9  145  174  30    -2-12 10 1047 1056  22     3 -3 10 1023 1013  15

6 -7  9  209  201  27    -3  2  9  157  110  31    -2 11  9    0   46  -1     0-12 10  412  393  10     5 -3 10  267  268  20

8 -7  9   65   19 -65    -1  2  9   82   94  22     0 11  9  184  175  30     2-12 10  162   59  22     7 -3 10  456  466  17

-11 -6  9  325  295  23     1  2  9  237  234   9     2 11  9    0   10  -1     4-12 10  372  383  12   -12 -2 10  781  767  15

-9 -6  9  303  289  17     3  2  9   69   46  48     4 11  9  107  107  48     6-12 10  207   71  31   -10 -2 10  124  118  48

-7 -6  9   22   33 -21     5  2  9    0   35  -1   -11 12  9  124   20  81   -11-11 10  126   73  89    -8 -2 10 1382 1371  22

-5 -6  9  152  127  19     7  2  9  148  107  43    -9 12  9  146  174  44    -9-11 10  509  524  16    -6 -2 10  486  460  10

-3 -6  9  128  111  15   -12  3  9    0  116  -1    -7 12  9  145  148  37    -7-11 10  210  150  25    -4 -2 10 1604 1607  26

-1 -6  9  149  137  13   -10  3  9  187  149  30    -5 12  9  225  216  21    -5-11 10  114   52  42    -2 -2 10  453  460   9

1 -6  9  121  157  19    -8  3  9  128   72  33    -3 12  9   92   22  36    -3-11 10  674  666   8     0 -2 10 1372 1371  21

3 -6  9  132  143  19    -6  3  9    0   10  -1    -1 12  9    0  100  -1    -1-11 10  179  155  16     2 -2 10   69   91  44

5 -6  9   52  101 -52    -2  3  9   47    7 -47     1 12  9  129  116  27     1-11 10  621  635   9     4 -2 10  242  224  13

7 -6  9   41   65 -40     0  3  9   95    8  21     3 12  9    0   31  -1     3-11 10   19   76 -18     6 -2 10  169  151  34

-12 -5  9   52   87 -51     2  3  9   63   44 -62     5 12  9    0   96  -1     5-11 10  194  179  32     8 -2 10  136  144  59

-10 -5  9  189  172  32     4  3  9    0   24  -1   -10 13  9  116   40  82   -10-10 10  324  357  23   -13 -1 10  325  333  28

-8 -5  9   97  143  48     6  3  9   63   21 -63    -8 13  9  202  201  31    -8-10 10  356  347  17   -11 -1 10  350  330  19

-6 -5  9  158  167  19     8  3  9    0   17  -1    -6 13  9  182  172  31    -6-10 10  457  462  12    -9 -1 10   84   50 -83

-4 -5  9  352  353   9   -13  4  9   78  125 -78    -4 13  9    0   30  -1    -4-10 10  230  229  17    -7 -1 10  628  594  13

-2 -5  9   85   63  22   -11  4  9   77  121 -77    -2 13  9  422  411   9    -2-10 10  360  335   9    -5 -1 10  232  246  13

0 -5  9  344  356  15    -9  4  9  183  131  25     0 13  9   61   38 -60     0-10 10  614  595   8    -3 -1 10  208  209  14

2 -5  9  112   39  19    -7  4  9  277  274  14     2 13  9  146  146  26     2-10 10  309  292  11    -1 -1 10  396  408   6

4 -5  9   73  134 -73    -5  4  9   41   69 -40     4 13  9  260  224  21     4-10 10  307  286  28     1 -1 10 1127 1125  41

6 -5  9  161   21  38    -3  4  9  159  157  12    -9 14  9  282  290  25     6-10 10  136  107  54     3 -1 10  654  673   9

8 -5  9    0   37  -1    -1  4  9  292  258  11    -7 14  9    0   88  -1   -11 -9 10  128  130  71     5 -1 10 1088 1084  23

-13 -4  9  154  100  58     1  4  9   74   37  38    -5 14  9  156  143  35    -9 -9 10  582  593  14     7 -1 10  724  716  14

-11 -4  9  254  227  27     3  4  9  157  144  15    -3 14  9  179  155  25    -7 -9 10  156  167  30   -12  0 10  430  415  19

-9 -4  9   92   54 -92     5  4  9  146  114  31    -1 14  9   51   36 -51    -5 -9 10  493  510  11   -10  0 10 1785 1776  39

-7 -4  9  365  366  12     7  4  9  113   49  72     1 14  9   99  126  51    -3 -9 10  819  817  10    -8  0 10  240  229  16

-5 -4  9   87   81  36   -12  5  9  154  119  50     3 14  9    0   35  -1    -1 -9 10  173  122  14    -6  0 10 1829 1773  28

-3 -4  9  238  226   8   -10  5  9  206  196  27     5 14  9   81   57 -80     1 -9 10  163  141  17    -4  0 10 1570 1526  25

-1 -4  9  152  117  14    -8  5  9  185  169  22    -8 15  9  140  133  52     3 -9 10  567  566   9    -2  0 10  825  832  11

1 -4  9  103  135  27    -6  5  9  257  277  14    -6 15  9    0   56  -1     5 -9 10  523  501  14     0  0 10  535  578   7

3 -4  9    0   47  -1    -4  5  9  424  403   9    -4 15  9    0  103  -1     7 -9 10  657  671  16     2  0 10 1346 1334  42

5 -4  9  114   63  45    -2  5  9  103  118  19    -2 15  9   82  110 -82   -12 -8 10  863  840  15     4  0 10  281  308  28

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page  9

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

6  0 10  757  728  14     5  9 10  690  654  16    -2-13 11  125  129  29     2 -3 11  151  172  17     3  6 11  109   92  32

-13  1 10  327  311  26     7  9 10  919  890  20     0-13 11  179  155  21     4 -3 11    0   22  -1     5  6 11   62   55 -62

-11  1 10  477  458  16   -10 10 10  584  637  15     2-13 11  182  181  34     6 -3 11   79   51 -78     7  6 11    0  106  -1

-9  1 10  109   91  46    -8 10 10  509  518  14     4-13 11  217  165  29   -13 -2 11   85   91 -84   -12  7 11  204  251  39

-7  1 10  737  715  15    -6 10 10  523  508  12    -9-12 11  109  107-108   -11 -2 11   72   10 -72   -10  7 11  144  142  46

-5  1 10  408  415   9    -4 10 10  147   97  30    -7-12 11  115   38  56    -9 -2 11   46   77 -46    -8  7 11  231  230  21

-3  1 10  130   91  31    -2 10 10  285  273  11    -5-12 11  126   51  42    -7 -2 11    0   22  -1    -6  7 11  176  184  22

-1  1 10  707  693  10     0 10 10  401  375   9    -3-12 11  194  176  17    -5 -2 11   61   48 -61    -4  7 11  137  154  27

1  1 10 1321 1288  20     2 10 10  321  301  12    -1-12 11  180  161  33    -3 -2 11   84    6  23    -2  7 11  236  226  17

3  1 10  722  711   9     4 10 10  265  253  16     1-12 11    0   24  -1    -1 -2 11    0   32  -1     0  7 11   36   64 -36

5  1 10 1414 1388  26     6 10 10   99   57 -98     3-12 11    0   73  -1     1 -2 11    0   69  -1     2  7 11    0   26  -1

7  1 10  756  741  15   -11 11 10    0   53  -1     5-12 11  198  176  34     3 -2 11   83  101  41     4  7 11   90   75  79

-12  2 10  867  857  19    -9 11 10  295  261  21   -10-11 11  202  247  37     5 -2 11   57   93 -57     6  7 11  141    8  51

-10  2 10  407  395  15    -7 11 10  550  542  13    -8-11 11  185  129  31     7 -2 11  107  178-106   -11  8 11  135  111  57

-8  2 10 1426 1381  33    -5 11 10  347  343  14    -6-11 11   47   65 -47   -12 -1 11  138  120  57    -9  8 11  171  177  30

-6  2 10  556  536  11    -3 11 10  916  953  20    -4-11 11   45   47 -44   -10 -1 11  395  399  16    -7  8 11  107  144  56

-4  2 10 1084 1095  18    -1 11 10  312  298  10    -2-11 11  114   74  26    -8 -1 11  136  137  32    -5  8 11  107  102  40

-2  2 10  212  173   9     1 11 10  973  953  12     0-11 11  140  120  23    -6 -1 11    0   75  -1    -3  8 11  119   90  22

0  2 10 1050 1064  15     3 11 10  167  162  22     2-11 11  112  134  36    -4 -1 11  109  112  26    -1  8 11  241  275  11

2  2 10   48   51 -48     5 11 10  531  537  17     4-11 11   94   85  57    -2 -1 11  117  115  34     1  8 11   67   32 -66

4  2 10  430  440   9   -10 12 10  335  343  22   -11-10 11  148   77  57     0 -1 11  173  166  13     3  8 11    0   10  -1

6  2 10   69   46 -68    -8 12 10  262  281  23    -9-10 11  136  166  50     2 -1 11   49   58 -49     5  8 11  180  175  36

-13  3 10   39  125 -38    -6 12 10 1047 1032  21    -7-10 11  137   31  35     4 -1 11  105  126  38   -12  9 11  129   55  79

-11  3 10  739  720  19    -4 12 10  520  532  13    -5-10 11   78   77 -77     6 -1 11  113  127  65   -10  9 11   79   67 -78

-9  3 10   32   16 -31    -2 12 10 1074 1057  34    -3-10 11  150  152  29   -13  0 11    0   29  -1    -8  9 11  181  213  29

-7  3 10  607  573  12     0 12 10   81  155  66    -1-10 11  149   78  18   -11  0 11   95    5 -94    -6  9 11  148  137  32

-5  3 10 1714 1705  27     2 12 10  127   31  30     1-10 11   36   99 -36    -9  0 11    0   26  -1    -4  9 11  163  152  25

-3  3 10  436  426   7     4 12 10  494  507  16     3-10 11    0   23  -1    -7  0 11  124   24  28    -2  9 11    0   17  -1

-1  3 10 2110 2147  18    -9 13 10  408  412  19     5-10 11  141  153  45    -5  0 11   88   76  38     0  9 11  111   69  28

1  3 10  477  487   7    -7 13 10  173   33  35   -12 -9 11  222  139  40    -3  0 11    0   36  -1     2  9 11   48   97 -48

3  3 10 1239 1235  15    -5 13 10  605  613  12   -10 -9 11  189  164  33    -1  0 11   66   62  38     4  9 11  129  107  35

5  3 10  168  143  31    -3 13 10  956  909  25    -8 -9 11  220  223  23     1  0 11   71   43 -71     6  9 11    0   23  -1

7  3 10  675  675  14    -1 13 10 1026 1070  23    -6 -9 11  161  118  27     3  0 11   94   37  32   -11 10 11    0   62  -1

-12  4 10  349  337  22     1 13 10  708  717   9    -4 -9 11  124  120  31     5  0 11  120  113  46    -9 10 11  104   45  76

-10  4 10  149  156  37     3 13 10  312  327  16    -2 -9 11   88  109 -87     7  0 11  120   65  64    -7 10 11  144   33  33

-8  4 10 1113 1109  21     5 13 10  123  109  90     0 -9 11   85   85  39   -12  1 11   61   49 -60    -5 10 11   56    4 -55

-6  4 10 1134 1094  21    -8 14 10  780  811  14     2 -9 11    0   63  -1   -10  1 11  245  242  22    -3 10 11   67   63 -67

-4  4 10 2248 2323  26    -6 14 10  376  360  17     4 -9 11  157   32  25    -8  1 11   77   21 -76    -1 10 11    0   34  -1

-2  4 10 1355 1381  19    -4 14 10  995 1025  21     6 -9 11    0   13  -1    -6  1 11    0   14  -1     1 10 11   39   35 -38

0  4 10 1396 1459  20    -2 14 10  175  126  21   -11 -8 11  108  156-108    -4  1 11  204  170  14     3 10 11    0   14  -1

2  4 10  559  555   8     0 14 10  485  489  10    -9 -8 11  174  168  32    -2  1 11  222  208   9     5 10 11    0   26  -1

4  4 10  384  388  10     2 14 10  558  583  11    -7 -8 11  226  239  20     0  1 11   42   43 -41   -10 11 11  163  184  48

6  4 10  605  596  13     4 14 10  110  105-110    -5 -8 11  153   71  25     2  1 11  203  204  15    -8 11 11  206  210  29

8  4 10  250  234  29    -9 15 10  181  195  39    -3 -8 11   83   26  34     4  1 11  101   26  45    -6 11 11   45   12 -44

-13  5 10  385  389  24    -7 15 10  221  232  28    -1 -8 11  330  323   9     6  1 11  160  170  40    -4 11 11   94   32  63

-11  5 10  414  423  18    -5 15 10  499  518  16     1 -8 11    0   41  -1   -13  2 11   87   55 -87    -2 11 11   66  104 -66

-9  5 10  820  832  16    -3 15 10   83   80 -83     5 -8 11  115  100  63   -11  2 11    0   83  -1     0 11 11   71   34 -71

-7  5 10    0   46  -1    -1 15 10  675  691  10   -10 -7 11   59  116 -58    -9  2 11   96   31  63     2 11 11   94   14  45

-5  5 10  856  866  15     1 15 10  349  346  26    -8 -7 11   13   54 -12    -7  2 11  118  110  32     4 11 11   25    4 -25

-3  5 10 1859 1886  19     3 15 10  504  519  12    -6 -7 11  244  232  16    -5  2 11   39   41 -38    -9 12 11    0   70  -1

-1  5 10 1507 1481  33    -8 16 10  200  180  35    -4 -7 11  306  310  13    -3  2 11   67   78  36    -7 12 11    0   75  -1

1  5 10 1608 1645  21    -6 16 10  417  435  18    -2 -7 11  259  260  10    -1  2 11   77   96 -76    -5 12 11  173  108  29

3  5 10  307  273  24    -4 16 10  239  232  26     0 -7 11  195  179  23     1  2 11   58   25 -57    -3 12 11   80  117  59

5  5 10  327  336  17    -2 16 10  215  211  19     2 -7 11   74   53  57     3  2 11    0   16  -1    -1 12 11  130  191  42

7  5 10  128   94  63     0 16 10  117  108  42     4 -7 11  182  147  43     5  2 11   56   57 -55     1 12 11   75   63 -75

-12  6 10  138  100  58     2 16 10  172  165  26     6 -7 11  129   66  57     7  2 11   54   44 -53     3 12 11  112   65  75

-10  6 10  937  934  20    -7 17 10  569  574  17   -11 -6 11  171   34  40   -12  3 11  203  174  36     5 12 11  217  222  33

-8  6 10  259  243  17    -5 17 10  247  239  28    -9 -6 11  118   75  50   -10  3 11  328  308  18   -10 13 11   82   68 -82

-6  6 10 1993 1998  31    -3 17 10  214  232  21    -7 -6 11   59   60 -59    -8  3 11   93  138  59    -8 13 11  187  179  33

-4  6 10  355  325  11    -1 17 10  404  414  13    -5 -6 11  211  178  16    -6  3 11   28   40 -28    -6 13 11   69   23 -68

-2  6 10 1824 1830  20     1 17 10  510  530  12    -3 -6 11    0   34  -1    -4  3 11  280  302  12    -4 13 11  184  155  29

0  6 10   84   82  29    -4 18 10  250  242  27    -1 -6 11   69   69  42    -2  3 11  194  195  11    -2 13 11  133  166  28

2  6 10  403  363   8    -2 18 10  129  109  40     1 -6 11  209  221  27     0  3 11   92  113  40     0 13 11   95   81  47

4  6 10  654  652  25     0 18 10   42   62 -41     3 -6 11   27   44 -27     2  3 11   83   56  36     2 13 11  256  221  31

6  6 10   14   28 -14    -5-18 11   77   63 -77     5 -6 11   83   87 -83     4  3 11  106   84  32     4 13 11   93   82 -93

-11  7 10  294  281  24    -3-18 11    0   23  -1     7 -6 11    0   66  -1     6  3 11  147  131  41    -9 14 11    0   20  -1

-9  7 10  209  173  23    -1-18 11  125  120  42   -12 -5 11  181   81  42   -13  4 11    0   28  -1    -7 14 11   49   55 -49

-7  7 10  448  472  12    -6-17 11  185  204  41   -10 -5 11  221  220  26   -11  4 11    0    4  -1    -5 14 11    0   17  -1

-5  7 10  162   83  20    -4-17 11  158   60  41    -8 -5 11  104   29  46    -9  4 11  121  144  42    -3 14 11  144  153  26

-3  7 10  570  552  16    -2-17 11  151  167  31    -6 -5 11   91   84  49    -7  4 11    0   17  -1    -1 14 11   83   33 -83

-1  7 10  278  241   9     0-17 11    0   22  -1    -4 -5 11  283  307  12    -5  4 11   51   52 -51     1 14 11   93   80  61

1  7 10 1188 1184  27    -7-16 11   99   80 -99    -2 -5 11  250  255  10    -3  4 11  233  226   9     3 14 11  159  149  38

3  7 10  686  692   9    -5-16 11   94  107 -94     0 -5 11  175  186  24    -1  4 11    0   10  -1    -8 15 11    0   50  -1

5  7 10  839  802  14    -3-16 11  191  202  23     2 -5 11  190  196  15     1  4 11   86  109  32    -6 15 11  117   76  64

7  7 10  518  511  17    -1-16 11    0   54  -1     4 -5 11  158  145  34     3  4 11  123  136  24    -4 15 11  262  256  24

-12  8 10  989  995  17     1-16 11  198  195  23     6 -5 11  108  175  90     5  4 11    0   69  -1    -2 15 11    0   37  -1

-10  8 10  445  461  17    -8-15 11   22   36 -22   -13 -4 11  106   18-106     7  4 11  164   87  43     0 15 11  218  186  28

-8  8 10 1344 1294  25    -6-15 11    0   47  -1   -11 -4 11    0   46  -1   -12  5 11    0   13  -1     2 15 11   37   14 -36

-6  8 10  159  119  24    -4-15 11  222  235  27    -9 -4 11    0   54  -1    -8  5 11    0    5  -1    -7 16 11  160  109  45

-4  8 10  432  415  11    -2-15 11  121  121  36    -7 -4 11   73   41 -72    -6  5 11  143  156  26    -5 16 11   92   11 -92

-2  8 10  567  565   7     0-15 11  170  130  27    -5 -4 11    0   12  -1    -4  5 11   73   88 -73    -3 16 11  180  150  23

0  8 10  662  637   7     2-15 11  156   51  27    -3 -4 11  195  139  41    -2  5 11   30   11 -29    -1 16 11   47   54 -46

2  8 10   81   53 -81    -9-14 11    0   43  -1    -1 -4 11   63   21  52     0  5 11   54   46 -54     1 16 11   87  102 -86

4  8 10  608  610   9    -7-14 11  120   96  64     1 -4 11   35   17 -34     2  5 11  137  119  19    -6 17 11  286  240  25

6  8 10    0   99  -1    -5-14 11   83   37 -82     3 -4 11  112   77  26     4  5 11    0   11  -1    -4 17 11  121  102  68

-11  9 10  107   63-106    -3-14 11  219  191  18     5 -4 11  117   78  48     6  5 11   42   71 -41    -2 17 11  162  112  42

-9  9 10  779  807  18    -1-14 11    0   63  -1     7 -4 11    0   78  -1   -11  6 11    0   40  -1     0 17 11   70   90 -70

-7  9 10    0   51  -1     1-14 11   70   54 -69   -12 -3 11  229  209  34    -9  6 11  120   65  44    -3 18 11   81   63 -81

-5  9 10  672  689  14     3-14 11  108  139  49   -10 -3 11  249  235  22    -7  6 11    0   19  -1    -5-17 12  545  552  17

-3  9 10  813  804  14   -10-13 11    0   29  -1    -8 -3 11  177  178  23    -5  6 11  116   98  31    -3-17 12  271  281  18

-1  9 10  401  386   8    -8-13 11  106   24-105    -6 -3 11    0   34  -1    -3  6 11   93  108  25    -1-17 12  631  632  11

1  9 10  186  182  16    -6-13 11    0   31  -1    -2 -3 11  101   90  21    -1  6 11   95  103  50    -6-16 12  197  177  34

3  9 10 1145 1141  16    -4-13 11    0   77  -1     0 -3 11   91   61  25     1  6 11  166  169  16    -4-16 12  319  323  22

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page 10

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-2-16 12  108   96  45   -12 -4 12  566  586  18   -11  5 12  608  612  15     0 16 12  214  221  23     2 -5 13   83   76  55

0-16 12  100    8  59   -10 -4 12  227  226  25    -9  5 12  969  966  17    -5 17 12  531  537  17     4 -5 13  171  150  28

-7-15 12  248  290  28    -8 -4 12   71  113 -70    -7  5 12  383  360  13    -3 17 12  570  591  12     6 -5 13    0   29  -1

-5-15 12    0   41  -1    -6 -4 12  218  185  16    -5  5 12  360  340  12    -1 17 12  357  380  15   -13 -4 13  101  139-100

-3-15 12  716  739  10    -4 -4 12  405  421  10    -3  5 12  184  146  26    -4-17 13   86   93 -86   -11 -4 13  151  143  48

-1-15 12  102   54-102    -2 -4 12   96   81  26    -1  5 12  434  415   8    -2-17 13    0   82  -1    -9 -4 13   88  141 -87

1-15 12  437  409  12     0 -4 12  519  503   8     1  5 12  644  649  10    -7-16 13  141  131  63    -7 -4 13  262  280  18

-8-14 12  276  283  28     2 -4 12  116  129  26     3  5 12 1306 1286  19    -5-16 13  171  174  45    -5 -4 13   99  123  40

-6-14 12  166  218  39     4 -4 12   81  139 -81     5  5 12  645  651  18    -3-16 13    0   58  -1    -3 -4 13  281  281  10

-4-14 12  207  214  28     6 -4 12  329  352  21   -12  6 12  581  581  17    -1-16 13  135   86  38    -1 -4 13   65  108 -64

-2-14 12  384  386  12   -13 -3 12  202  190  47   -10  6 12  259  282  24    -8-15 13    0   64  -1     1 -4 13  215  231  14

0-14 12    0   45  -1   -11 -3 12  589  559  15    -8  6 12  287  297  17    -6-15 13  129  126  59     3 -4 13    0   38  -1

2-14 12  537  499  11    -9 -3 12  752  728  12    -6  6 12  219  213  19    -4-15 13  145  133  48     5 -4 13  128  147  59

-9-13 12  364  375  22    -7 -3 12  461  452  11    -4  6 12  496  484  11    -2-15 13  132  172  42   -12 -3 13  140   75  61

-7-13 12  105   93-105    -5 -3 12  124  110  28    -2  6 12  549  530  11     0-15 13   85   67 -84   -10 -3 13  194  151  29

-5-13 12  172  196  34    -3 -3 12  225  204  10     0  6 12  487  480   8    -9-14 13  129  178  78    -8 -3 13   52   32 -51

-3-13 12  240  227  17    -1 -3 12  134  135  17     2  6 12  505  509   8    -7-14 13    0   29  -1    -6 -3 13  283  299  14

-1-13 12  176  172  31     1 -3 12  939  953  17     4  6 12   96  115  48    -5-14 13  156  124  40    -4 -3 13   80   15 -80

1-13 12  174  225  24     3 -3 12  850  891  19     6  6 12  708  667  15    -3-14 13   69   58 -68    -2 -3 13  257  261  10

3-13 12  546  554  12     5 -3 12  960  995  26   -11  7 12  269  263  26    -1-14 13  103   80  58     0 -3 13   70   23 -69

-10-12 12    0   90  -1     7 -3 12  238  240  30    -9  7 12  387  380  15     1-14 13  101   26-101     2 -3 13   90  109  38

-8-12 12  130   82  52   -12 -2 12  368  385  21    -7  7 12  622  642  13    -8-13 13  395  373  19     4 -3 13   52    5 -51

-6-12 12   93  151 -93   -10 -2 12  689  707  15    -5  7 12  907  932  16    -6-13 13    0   34  -1     6 -3 13    0   28  -1

-4-12 12  322  329  16    -8 -2 12  169  155  26    -3  7 12 1183 1181  15    -4-13 13  196  221  29   -13 -2 13    0   37  -1

-2-12 12  138  127  25    -6 -2 12  944  919  19    -1  7 12  854  845  12    -2-13 13  154  178  65   -11 -2 13  380  363  20

0-12 12  508  467  10    -4 -2 12  166   98  18     1  7 12  593  584   8     0-13 13   85   54 -85    -9 -2 13  156  169  32

2-12 12   85   11  67    -2 -2 12  463  465  13     3  7 12  457  443  10     2-13 13   92  158  74    -7 -2 13  333  333  13

4-12 12  212  174  35     0 -2 12  581  602   8     5  7 12  121  100  64    -9-12 13  147   41  50    -5 -2 13  346  347  12

-11-11 12    0   50  -1     2 -2 12  204  209  15   -12  8 12  266  296  32    -7-12 13   91   48 -91    -3 -2 13  112  118  20

-9-11 12  546  546  16     4 -2 12  688  727  12   -10  8 12  811  803  13    -5-12 13  254  231  21    -1 -2 13  445  460   8

-7-11 12  239  206  25     6 -2 12  132  128  49    -8  8 12  436  408  14    -3-12 13  127  101  28     1 -2 13   67   43 -67

-5-11 12  349  366  16   -13 -1 12  210  183  39    -6  8 12 1092 1056  22    -1-12 13  136  174  50     3 -2 13  124  137  26

-3-11 12  413  408  10   -11 -1 12  142   84  51    -4  8 12  265  258  16     1-12 13    0   18  -1     5 -2 13  126   77  51

-1-11 12  488  473   9    -9 -1 12  271  231  18    -2  8 12  117   60  24     3-12 13   77   24 -77   -12 -1 13  189  173  39

1-11 12   75  107 -74    -7 -1 12  601  565  10     0  8 12 1080 1072  15   -10-11 13  153   85  53   -10 -1 13  236  227  24

3-11 12  883  894  13    -5 -1 12 1361 1367  30     2  8 12  191  184  18    -8-11 13  130  103  53    -8 -1 13  326  332  15

5-11 12  106  155-105    -3 -1 12 1693 1688  19     4  8 12  861  865  12    -6-11 13  243  229  24    -6 -1 13  286  306  14

-10-10 12  166  199  44    -1 -1 12 1314 1313  30     6  8 12  116   93  83    -4-11 13  124  144  43    -4 -1 13  512  489   9

-8-10 12  597  617  17     1 -1 12  523  539   8   -11  9 12    0   58  -1    -2-11 13  117  119  32    -2 -1 13  218  230  11

-6-10 12  292  295  18     3 -1 12  373  395  10    -9  9 12  193  195  30     0-11 13   33   18 -32     0 -1 13  438  430   8

-4-10 12  695  693  17     5 -1 12  162  144  34    -7  9 12  712  721  12     2-11 13   67   18 -66     2 -1 13  118  128  27

-2-10 12  253  288  19     7 -1 12   36   84 -36    -5  9 12 1103 1115  22     4-11 13    0   15  -1     4 -1 13  224  232  17

0-10 12   95   45  41   -12  0 12  510  497  17    -3  9 12 1688 1733  32   -11-10 13    0    3  -1     6 -1 13   74   61 -74

2-10 12  313  350  13   -10  0 12  656  652  15    -1  9 12  789  781  11    -9-10 13  413  391  18   -13  0 13  133   14  78

4-10 12  111  144  43    -8  0 12 1169 1170  23     1  9 12  653  641   8    -7-10 13    0  129  -1   -11  0 13  170   63  38

-11 -9 12  144  153  62    -6  0 12  689  664  12     3  9 12  226  218  26    -5-10 13  120  119  44    -9  0 13  124   89  43

-9 -9 12  302  286  21    -4  0 12  999  989  20     5  9 12  102   82-101    -3-10 13  390  388  12    -7  0 13  102    3  43

-7 -9 12  542  515  13    -2  0 12  870  842  12   -10 10 12  377  399  20    -1-10 13   73   45 -73    -5  0 13  102   54  39

-5 -9 12  463  453  12     0  0 12   85   89  46    -8 10 12  605  612  13     1-10 13  259  230  34    -3  0 13  169  176  20

-3 -9 12 1721 1723  23     2  0 12 1099 1084  16    -6 10 12  459  460  14     3-10 13    0   22  -1    -1  0 13  123   96  20

-1 -9 12  385  399  12     4  0 12  259  268  14    -4 10 12  323  341  15     5-10 13  139   78  50     1  0 13   61   84 -61

1 -9 12  786  785  13     6  0 12  638  598  16    -2 10 12  486  494   8   -10 -9 13    0  114  -1     3  0 13   64   24 -64

3 -9 12  323  336  13   -13  1 12  170  236  52     0 10 12  427  409  11    -8 -9 13  202  208  25     5  0 13    0   35  -1

5 -9 12   88  115 -88   -11  1 12  141  130  48     2 10 12  607  625  10    -6 -9 13  214  215  22   -12  1 13   99  117 -98

-12 -8 12  102   74-102    -9  1 12  176  122  27     4 10 12  422  433  13    -4 -9 13   70   71 -69   -10  1 13  316  280  19

-10 -8 12  784  821  15    -7  1 12  774  754  15   -11 11 12  254  227  29    -2 -9 13  363  369  10    -8  1 13  190  185  25

-8 -8 12  249  204  20    -5  1 12 1483 1492  29    -9 11 12  490  482  15     0 -9 13   93   37  40    -6  1 13  404  399  11

-6 -8 12 1289 1280  24    -3  1 12 2269 2265  19    -7 11 12  389  363  16     2 -9 13  223  221  33    -4  1 13  304  298  12

-4 -8 12  177  126  22    -1  1 12 1382 1365  21    -5 11 12  702  700  11     4 -9 13   52   25 -51    -2  1 13  309  313   9

-2 -8 12  540  542   8     1  1 12  672  679   9    -3 11 12  569  553   8   -11 -8 13  157   81  49     0  1 13  276  277  20

0 -8 12  839  875  15     3  1 12  125  124  46    -1 11 12  592  601  10    -9 -8 13  129  141  53     2  1 13  193  183  15

2 -8 12  182  161  19     5  1 12  285  261  21     1 11 12  322  308  14    -7 -8 13  127  162  46     4  1 13  153  141  25

4 -8 12  725  756  11     7  1 12  116   74  78     3 11 12  457  491  12    -5 -8 13  161  148  27     6  1 13   76   85 -76

6 -8 12    0  108  -1   -12  2 12  418  418  21     5 11 12  101   59-100    -3 -8 13  155  136  18   -13  2 13   80   69 -79

-11 -7 12  210  147  33   -10  2 12  751  741  19   -10 12 12  147   91  51    -1 -8 13  211  225  15   -11  2 13  346  329  21

-9 -7 12   55   39 -55    -8  2 12  361  379  14    -8 12 12  106   51  72     1 -8 13   33   82 -32    -9  2 13  218  190  22

-7 -7 12  338  319  15    -6  2 12  950  931  19    -6 12 12  122  148  51     3 -8 13  237  233  17    -7  2 13  350  358  13

-5 -7 12  969  968  17    -4  2 12    0   42  -1    -4 12 12  234  174  26     5 -8 13   41  108 -40    -5  2 13  180  197  20

-3 -7 12 1298 1329  20    -2  2 12  148  154  28    -2 12 12  218  195  19   -12 -7 13  201  278  42    -3  2 13   64   55 -64

-1 -7 12 1018 1019  15     0  2 12  698  677  10     0 12 12  255  232  16   -10 -7 13    0  110  -1    -1  2 13  268  282  11

1 -7 12  357  385  10     4  2 12  784  773  15     2 12 12  260  262  17    -8 -7 13  336  322  16     1  2 13  148  146  19

3 -7 12  197  185  21     6  2 12  192  215  35     4 12 12  184  173  54    -6 -7 13  290  272  16     3  2 13    0   15  -1

5 -7 12  137  174  49   -13  3 12  163  182  70    -9 13 12  495  510  16    -4 -7 13  331  334  13     5  2 13  140  183  51

-12 -6 12  499  510  19   -11  3 12  486  480  17    -7 13 12  200  218  30    -2 -7 13  216  217  13   -12  3 13  172   69  50

-10 -6 12  264  278  24    -9  3 12  731  725  15    -5 13 12  186  194  29     0 -7 13  319  325  11   -10  3 13    0   25  -1

-8 -6 12  409  441  14    -7  3 12  570  542  10    -3 13 12  138   92  27     2 -7 13  161  140  38    -8  3 13  119   58  41

-6 -6 12  146   62  25    -5  3 12  560  546   9    -1 13 12  226  247  17     4 -7 13  134  106  31    -6  3 13   61   33 -60

-4 -6 12  637  623  13    -3  3 12  679  649  10     1 13 12  367  356  13   -11 -6 13  186  135  43    -4  3 13   13   44 -13

-2 -6 12  352  340   9    -1  3 12  497  487   7     3 13 12  694  699  13    -9 -6 13  304  330  20    -2  3 13    0   10  -1

0 -6 12  516  500  11     1  3 12  902  892  12    -8 14 12  259  243  26    -7 -6 13  183  123  23     0  3 13    0    7  -1

2 -6 12  277  303  13     3  3 12  758  755  11    -6 14 12   62   29 -62    -5 -6 13   35   30 -35     2  3 13   74   13  64

4 -6 12   64   64 -64     5  3 12  670  666  13    -4 14 12  239  225  25    -3 -6 13  142  144  18     4  3 13   71   59 -70

6 -6 12  448  493  18   -12  4 12  563  601  17    -2 14 12  151  129  27    -1 -6 13    0   22  -1     6  3 13    0   18  -1

-11 -5 12  404  395  18   -10  4 12  245  264  24     0 14 12   25   70 -25     1 -6 13   52   85 -51   -13  4 13   46  133 -46

-9 -5 12  807  788  16    -8  4 12  163   93  26     2 14 12  133  172  60     3 -6 13  155  184  24   -11  4 13   31   39 -30

-7 -5 12  183  167  22    -6  4 12   72   81 -71    -7 15 12  253  295  26     5 -6 13   49  126 -48    -9  4 13  261  262  20

-5 -5 12  251  255  14    -4  4 12  130  154  25    -5 15 12  202  241  33   -12 -5 13    0   16  -1    -7  4 13  131  153  34

-3 -5 12  217  199  11    -2  4 12  117   68  18    -3 15 12  482  489  20   -10 -5 13  277  262  21    -5  4 13   81   73 -80

-1 -5 12  384  388   8     0  4 12  221  204  12    -1 15 12  150  127  91    -8 -5 13    0   80  -1    -3  4 13  313  313  14

1 -5 12  383  398  11     2  4 12   80  101  71     1 15 12  459  458  12    -6 -5 13  318  322  14    -1  4 13  122  109  21

3 -5 12 1180 1186  37     4  4 12  410  422  19    -6 16 12  155  165  49    -4 -5 13   90   84  46     1  4 13   91   47 -90

5 -5 12  533  513  15     6  4 12  437  416  17    -4 16 12  135   50  52    -2 -5 13  196  168  14     3  4 13  250  241  14

7 -5 12  464  482  19   -13  5 12  311  351  29    -2 16 12  305  325  16     0 -5 13  134  178  21     5  4 13  104   20-103

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page 11

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-12  5 13  122  110  90    -7-15 14  368  387  22    -5 -3 14  489  489  11   -11  7 14  291  261  24    -5-10 15   98   66 -98

-10  5 13  222  207  28    -5-15 14  178  180  37    -3 -3 14 1114 1135  15    -9  7 14  550  544  14    -3-10 15   38   24 -38

-8  5 13  138  112  35    -3-15 14  399  376  16    -1 -3 14  266  254  11    -7  7 14  403  410  14    -1-10 15   30   60 -30

-6  5 13  338  336  14    -1-15 14  115   34  46     1 -3 14  136  117  22    -5  7 14  565  556  11     1-10 15   65   30 -64

-4  5 13  285  280  15    -8-14 14  124   58  74     3 -3 14  549  555  10    -3  7 14  484  485  21     3-10 15  188  154  25

-2  5 13  180  172  14    -6-14 14  372  321  22     5 -3 14  129  148  58    -1  7 14  615  599   9   -10 -9 15    0   58  -1

0  5 13  369  378   9    -4-14 14  341  355  20   -12 -2 14  178  147  44     1  7 14  159  145  23    -8 -9 15  125  135  53

2  5 13   77   94  65    -2-14 14  125  143  38   -10 -2 14  603  614  13     3  7 14  159   99  26    -6 -9 15  104   66  61

4  5 13  204  173  24     0-14 14  523  553  12    -8 -2 14  349  353  14     5  7 14    0   77  -1    -4 -9 15  104   43  59

6  5 13  125  103  66    -9-13 14  266  244  30    -6 -2 14  278  293  15   -12  8 14  383  359  25    -2 -9 15   66    8 -65

-11  6 13  161  143  44    -7-13 14  597  615  15    -4 -2 14  758  771  17   -10  8 14  255  220  25     0 -9 15   67   76 -67

-9  6 13  308  296  18    -5-13 14  452  471  17    -2 -2 14  119  100  21    -8  8 14 1050 1040  25     2 -9 15    0   94  -1

-7  6 13  185  184  25    -3-13 14  452  475  12     0 -2 14 1080 1049  15    -6  8 14    0   63  -1   -11 -8 15   96   19 -95

-5  6 13   60   21 -60    -1-13 14    0   81  -1     2 -2 14  255  258  23    -4  8 14  893  852  18    -7 -8 15  283  254  21

-3  6 13  168  161  15     1-13 14  113  142  44     4 -2 14  539  540  10    -2  8 14  527  510  14    -5 -8 15  174  174  27

-1  6 13  135  126  21   -10-12 14  179  187  48     6 -2 14  236  231  30     0  8 14  697  715  13    -3 -8 15  203  209  16

1  6 13   73   70 -72    -8-12 14  646  651  15   -13 -1 14  550  547  20     2  8 14  126  132  33    -1 -8 15   85   61  57

3  6 13    0   31  -1    -6-12 14  211  225  27   -11 -1 14  310  293  23     4  8 14  735  727  14     1 -8 15    0   78  -1

5  6 13    0    4  -1    -4-12 14  154  154  36    -9 -1 14  545  535  12   -11  9 14  681  645  18     3 -8 15   39   69 -39

-12  7 13  131  207  90    -2-12 14  741  767  11    -7 -1 14  200  167  20    -9  9 14  242  210  24   -12 -7 15  186  171  47

-10  7 13  200  214  32     0-12 14  240  219  17    -5 -1 14  390  387  12    -7  9 14  481  493  14   -10 -7 15  101   74-100

-8  7 13  244  253  21     2-12 14  504  481  20    -3 -1 14  344  350   9    -5  9 14  551  565  12    -8 -7 15  339  326  17

-6  7 13  344  352  14    -9-11 14  679  695  15    -1 -1 14  917  906  13    -3  9 14  945  940  19    -6 -7 15  130   11  35

-4  7 13  335  325  14    -7-11 14    0   57  -1     1 -1 14  424  421   9    -1  9 14  202  178  17    -4 -7 15   56   70 -55

-2  7 13  344  350  10    -5-11 14  827  837  15     3 -1 14  456  457  13     1  9 14 1018  982  28    -2 -7 15  135  132  37

0  7 13  239  240  13    -3-11 14  175  172  50     5 -1 14  148   63  46     3  9 14  114   22  41     0 -7 15   79   31 -79

2  7 13  262  268  30    -1-11 14  661  640  12   -12  0 14  339  362  23   -10 10 14  284  212  25     2 -7 15    0   23  -1

4  7 13  149   78  66     1-11 14  380  394  30   -10  0 14  804  746  17    -8 10 14  322  286  20     4 -7 15   51   43 -51

-11  8 13  111   25  92     3-11 14  198  211  34    -8  0 14   93   23  80    -6 10 14  473  470  14   -11 -6 15   71   97 -70

-9  8 13  268  248  21   -10-10 14  170   46  41    -6  0 14 1287 1251  23    -4 10 14  165  134  33    -9 -6 15   45   25 -45

-7  8 13  162  162  29    -8-10 14  168  111  36    -4  0 14  606  563  13    -2 10 14  214  192  17    -7 -6 15  123   76  44

-5  8 13  103   46  49    -6-10 14  238  252  23    -2  0 14  401  400  13     0 10 14  302  283  14    -5 -6 15  293  269  16

-3  8 13  301  286  17    -4-10 14  138  107  37     0  0 14  429  420   9     2 10 14  330  355  14    -3 -6 15  126  143  24

-1  8 13  107   90  30    -2-10 14  128   99  39     2  0 14  643  663   9     4 10 14  466  431  23    -1 -6 15  288  290  12

1  8 13    0   25  -1     0-10 14  129  129  37     4  0 14  294  313  15    -9 11 14  767  797  14     1 -6 15   43   18 -42

3  8 13  203  191  27     2-10 14  229  215  28     6  0 14  800  792  20    -7 11 14  172  171  34     3 -6 15  114   71  39

5  8 13    0   50  -1     4-10 14  159  174  30   -13  1 14  624  612  18    -5 11 14  635  666  14   -12 -5 15  114   39-113

-10  9 13  104   76-104   -11 -9 14  577  556  17   -11  1 14  369  349  19    -3 11 14  160  176  23   -10 -5 15  267  248  23

-8  9 13  226  216  26    -9 -9 14  304  252  22    -9  1 14  451  431  14    -1 11 14  591  573  10    -8 -5 15  193  173  27

-6  9 13    0   55  -1    -7 -9 14  444  443  14    -7  1 14  174  110  25     1 11 14  338  341  26    -6 -5 15  187  176  24

-4  9 13  182  148  25    -5 -9 14  649  647  12    -5  1 14  275  248  14     3 11 14  311  304  37    -4 -5 15  124   75  32

-2  9 13  243  243  13    -3 -9 14  596  594   8    -3  1 14  343  352   8   -10 12 14    0   38  -1    -2 -5 15    0   10  -1

0  9 13   55   17 -55    -1 -9 14  142  118  24    -1  1 14 1150 1111  22    -8 12 14  449  428  17     0 -5 15  100   69  35

2  9 13  164  149  24     1 -9 14  845  828  22     1  1 14  544  548   8    -6 12 14  511  512  15     2 -5 15   60   34 -60

4  9 13    0   63  -1     3 -9 14  205  215  21     3  1 14  666  650   9    -4 12 14    0   73  -1     4 -5 15   27   56 -26

-11 10 13    0   34  -1   -10 -8 14  208  225  33     5  1 14  150    9  43    -2 12 14 1026 1016  15   -11 -4 15  154  131  49

-9 10 13  324  370  21    -8 -8 14  896  860  18   -12  2 14  222  146  34     0 12 14  366  379  31    -9 -4 15  124   93  47

-7 10 13  125   11  42    -6 -8 14  205  219  23   -10  2 14  339  317  19     2 12 14  736  730  13    -7 -4 15  155  108  29

-5 10 13  201  205  25    -4 -8 14  418  429  13    -8  2 14  615  592  12    -9 13 14  696  691  14    -5 -4 15    8   71  -8

-3 10 13  241  257  14    -2 -8 14  875  869  11    -6  2 14    0   37  -1    -7 13 14  717  717  13    -3 -4 15  213  224  14

-1 10 13   40   18 -39     0 -8 14  340  359  17    -4  2 14  728  703  14    -5 13 14  643  651  14    -1 -4 15   90   69  40

1 10 13  164  181  24     2 -8 14  252  232  35    -2  2 14  165  137  16    -3 13 14  224  227  21     1 -4 15  168  198  21

3 10 13    0   16  -1     4 -8 14  577  606  11     0  2 14  856  844  13    -1 13 14    0   63  -1     3 -4 15    0   48  -1

-10 11 13  172  127  43   -11 -7 14  175  195  47     2  2 14  215  219  16     1 13 14  371  387  14   -12 -3 15    0   34  -1

-8 11 13    0   19  -1    -9 -7 14  253  245  24     4  2 14  673  686  15    -8 14 14  221  225  31   -10 -3 15  138   30  47

-6 11 13  217  182  24    -7 -7 14  232  190  21     6  2 14  290  357  26    -6 14 14  116  137  68    -8 -3 15  163  160  30

-4 11 13    0   27  -1    -5 -7 14  137   94  32   -13  3 14  194  119  50    -4 14 14  701  724  16    -6 -3 15   52    9 -51

-2 11 13  122  130  34    -3 -7 14  409  411   9   -11  3 14  692  684  14    -2 14 14  263  266  17    -4 -3 15    0   33  -1

0 11 13    0   59  -1    -1 -7 14  525  516   8    -9  3 14  520  504  14     0 14 14  892  878  14    -2 -3 15    0   10  -1

2 11 13  151   89  29     1 -7 14  564  558  13    -7  3 14 1478 1447  24    -7 15 14  625  645  17     0 -3 15   33   14 -33

4 11 13  140   45  72     3 -7 14  271  271  17    -5  3 14  326  318  13    -5 15 14   52   57 -52     2 -3 15  120  117  31

-9 12 13   59   47 -58     5 -7 14  221  250  34    -3  3 14 1118 1107  14    -3 15 14  624  628  14     4 -3 15    0   31  -1

-7 12 13    0    2  -1   -12 -6 14  389  376  23    -1  3 14  229  230  14    -1 15 14   81  135 -80   -11 -2 15  169   49  39

-5 12 13  164  180  33   -10 -6 14  165  123  38     1  3 14  333  343  11    -4 16 14  137  101  53    -9 -2 15  236  239  24

-3 12 13  173  172  36    -8 -6 14  486  495  13     3  3 14  480  473  10    -2 16 14  220  197  36    -7 -2 15   42   73 -42

-1 12 13   82   80 -82    -6 -6 14  632  610  12     5  3 14  248  223  26    -3-16 15    0   47  -1    -5 -2 15   76  118 -76

1 12 13  107   56  42    -4 -6 14  342  327  13   -12  4 14    0  153  -1    -6-15 15  150  162  53    -3 -2 15    8   82  -7

3 12 13   55  101 -54    -2 -6 14  731  740  12   -10  4 14  617  619  15    -4-15 15    0   55  -1    -1 -2 15    0   58  -1

-8 13 13  325  319  22     0 -6 14  102   81  38    -8  4 14  342  317  16    -2-15 15   29   25 -29     1 -2 15   94   79  41

-6 13 13    0   20  -1     2 -6 14  637  657  11    -6  4 14   41   77 -40    -7-14 15  121   16  68     3 -2 15  161  149  25

-4 13 13  238  241  26     4 -6 14   90   68  70    -4  4 14  681  695  16    -5-14 15  134   41  51     5 -2 15    4   84  -3

-2 13 13  246  254  17   -11 -5 14   78   76 -78    -2  4 14  989 1001  24    -3-14 15  218  209  21   -12 -1 15  209  115  35

0 13 13   36   42 -36    -9 -5 14 1020  980  21     0  4 14 1324 1320  17    -1-14 15  121   71  42   -10 -1 15  302  286  21

2 13 13  225  234  22    -7 -5 14  646  637  11     2  4 14  660  665  34    -8-13 15   54  133 -53    -8 -1 15  142   90  36

-9 14 13  182  229  43    -5 -5 14 1375 1381  24     4  4 14  383  376  13    -6-13 15   61   13 -60    -6 -1 15  211  182  19

-7 14 13    0   45  -1    -3 -5 14  157  192  18   -11  5 14  167  206  45    -4-13 15  116   94  61    -4 -1 15  131  127  30

-5 14 13  242  250  26    -1 -5 14  718  741  10    -9  5 14 1267 1251  24    -2-13 15    0   11  -1    -2 -1 15    0   47  -1

-3 14 13  115   87  91     1 -5 14  617  641  18    -7  5 14  968  989  20     0-13 15    0   48  -1     0 -1 15   26   21 -25

-1 14 13   59   91 -58     3 -5 14  159   96  24    -5  5 14 1542 1489  33    -9-12 15  154   17  52     2 -1 15   95   66  46

1 14 13  146  116  35     5 -5 14  324  315  21    -3  5 14  185  194  14    -7-12 15  136  112  51     4 -1 15   66  111 -66

-8 15 13  115   36  87   -12 -4 14  298  303  27    -1  5 14  460  456  12    -5-12 15   78   19 -78   -13  0 15    0   15  -1

-6 15 13  157   94  46   -10 -4 14  541  566  14     1  5 14  854  844  12    -3-12 15    0   43  -1   -11  0 15   90   40 -89

-4 15 13    0   88  -1    -8 -4 14  654  659  11     3  5 14    0   61  -1    -1-12 15  173  189  41    -9  0 15  122   58  44

-2 15 13   36  103 -35    -6 -4 14   67   29 -66     5  5 14  348  361  22     1-12 15  159  164  57    -7  0 15    0   59  -1

0 15 13   81  134 -81    -4 -4 14  419  396  12   -12  6 14  530  506  17   -10-11 15  125   55  70    -5  0 15  114   83  36

-7 16 13  141  126  54    -2 -4 14  958  991  14   -10  6 14  182  184  35    -8-11 15  132  103  57    -3  0 15   30   44 -30

-5 16 13  223  215  30     0 -4 14 1117 1095  56    -8  6 14  717  704  12    -6-11 15   86   34 -85    -1  0 15   96  121  32

-3 16 13    0   74  -1     2 -4 14  555  570  10    -6  6 14  917  918  17    -4-11 15  132   26  43     1  0 15   46   64 -45

-1 16 13    0   94  -1     4 -4 14  227  226  19    -4  6 14  167  182  25    -2-11 15    0   37  -1     3  0 15  147  119  27

-4 17 13   52   10 -52   -13 -3 14   84   88 -83    -2  6 14 1481 1458  28     0-11 15    0   19  -1     5  0 15    0   17  -1

-6-16 14  131  136  65   -11 -3 14  597  554  15     0  6 14  408  402   9     2-11 15    0   62  -1   -12  1 15  122   69  95

-4-16 14   34  153 -33    -9 -3 14  463  456  14     2  6 14  998  987  13    -9-10 15  122  133  66   -10  1 15  262  241  23

-2-16 14  209  197  23    -7 -3 14 1520 1570  36     4  6 14  100   95 -99    -7-10 15  200  185  29    -8  1 15    0   31  -1

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page 12

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6  1 15  225  192  18    -8 13 15  196  178  36    -1 -3 16  843  855  12   -11  9 16  574  612  18   -10 -3 17   50   21 -49

-4  1 15   78   63 -77    -6 13 15  160  122  42     1 -3 16  242  247  31    -9  9 16  468  495  17    -8 -3 17  130  152  44

-2  1 15   74   28  57    -4 13 15  236  239  28     3 -3 16  109   98  66    -7  9 16  787  837  16    -6 -3 17  133  143  36

0  1 15    0   23  -1    -2 13 15  115   64  43   -12 -2 16  143   78  63    -5  9 16    0   70  -1    -4 -3 17   82   38 -81

2  1 15    0   12  -1     0 13 15   75  110 -75   -10 -2 16  371  353  19    -3  9 16  341  337  12    -2 -3 17  206  213  16

4  1 15    0   16  -1    -7 14 15   92   88 -92    -8 -2 16  180  140  26    -1  9 16  780  783  14     0 -3 17    0   16  -1

-11  2 15    0   42  -1    -5 14 15   92   13 -92    -6 -2 16  675  668  11     1  9 16  596  585  10     2 -3 17  118  120-117

-9  2 15  174  167  29    -3 14 15    0   87  -1    -4 -2 16  359  360  15   -10 10 16   47  145 -47   -11 -2 17  245  214  29

-7  2 15    0   70  -1    -1 14 15    0   69  -1    -2 -2 16  706  719  10    -8 10 16  426  415  18    -9 -2 17   45   89 -44

-5  2 15    0   43  -1    -6 15 15  248  220  29     0 -2 16  210  210  16    -6 10 16  563  569  14    -7 -2 17  503  483  13

-3  2 15  259  290  12    -4 15 15    0   82  -1     2 -2 16  588  597  12    -4 10 16  804  813  18    -5 -2 17    0   11  -1

-1  2 15    0   29  -1    -2 15 15   88   79 -87     4 -2 16   70   66 -69    -2 10 16  468  446  18    -3 -2 17  234  231  15

1  2 15  179  142  28    -5-15 16  120  178 101   -11 -1 16  511  521  17     0 10 16  412  394  13    -1 -2 17  185  196  19

3  2 15  131   88  52    -3-15 16   83  130 -82    -9 -1 16  573  589  13     2 10 16  189  142  26     1 -2 17   47   51 -47

5  2 15   46   48 -45    -6-14 16   50   22 -49    -7 -1 16  782  801  13    -9 11 16  148  244  52     3 -2 17  159  125  29

-12  3 15    0   47  -1    -4-14 16   86   67 -86    -5 -1 16  260  261  17    -7 11 16   91   42 -90   -12 -1 17  193  192  45

-10  3 15  242  210  25    -2-14 16   54   51 -54    -3 -1 16  147  117  23    -5 11 16  211  192  27   -10 -1 17  306  311  23

-8  3 15  303  297  17    -7-13 16  242  231  29    -1 -1 16  589  590   9    -3 11 16  258  218  16    -8 -1 17  210  184  27

-6  3 15  107  145  44    -5-13 16   84   29 -84     1 -1 16  327  319  12    -1 11 16   32   32 -31    -6 -1 17  355  374  15

-4  3 15    0   28  -1    -3-13 16  181  132  32     3 -1 16  434  457  26     1 11 16  215  243  31    -4 -1 17  321  339  17

-2  3 15   65   94 -65    -1-13 16  402  421  14   -12  0 16    0   24  -1    -8 12 16   68  107 -68    -2 -1 17  213  201  23

0  3 15  102   26  39    -8-12 16  106   54-106   -10  0 16   72   69 -72    -6 12 16  408  403  18     0 -1 17  255  287  16

2  3 15    0   38  -1    -6-12 16  160   88  40    -8  0 16  582  559  12    -4 12 16  233  244  27     2 -1 17  115  111  39

4  3 15   75   18 -75    -4-12 16  154   34  39    -6  0 16  505  473  12    -2 12 16  383  374  13   -11  0 17  172   66  50

-11  4 15  145  129  49    -2-12 16   96   55 -96    -4  0 16 1268 1245  24     0 12 16  281  268  28    -9  0 17  129  139  47

-9  4 15  224  180  24     0-12 16  167  128  26    -2  0 16  309  330  11    -7 13 16  216  216  30    -7  0 17  154  142  32

-7  4 15   99   68  57    -9-11 16  118  120 112     0  0 16  773  801  10    -5 13 16    0    8  -1    -5  0 17  118  112  48

-5  4 15  300  278  15    -7-11 16  128   60  57     2  0 16  104   69  43    -3 13 16   91  126  73    -3  0 17    0    9  -1

-3  4 15  131  106  20    -5-11 16    0   58  -1     4  0 16  291  297  17    -1 13 16  317  303  16    -1  0 17    0    8  -1

-1  4 15   98  122  36    -3-11 16  270  261  16   -11  1 16  611  613  16    -6 14 16  179  153  39     1  0 17   44   38 -44

1  4 15  156  170  39    -1-11 16  304  271  15    -9  1 16  865  849  16    -4 14 16    0  148  -1     3  0 17   76    6 -75

3  4 15  125   49  36     1-11 16  360  355  15    -7  1 16  999 1002  19    -2 14 16  187  160  25   -10  1 17  238  229  26

5  4 15  112   24  99   -10-10 16   41   48 -41    -5  1 16  411  388  13    -5-14 17   75   73 -75    -8  1 17  138  142  41

-12  5 15  105  118-105    -8-10 16  212  167  30    -3  1 16  421  403   9    -3-14 17  112   80  49    -6  1 17  307  340  18

-10  5 15  224  183  27    -6-10 16  151  198  40    -1  1 16  897  876  10    -6-13 17    0   38  -1    -4  1 17  232  193  19

-8  5 15  113   75  52    -4-10 16  533  536  14     1  1 16  670  667  10    -4-13 17  215  233  32    -2  1 17  249  264  14

-6  5 15  127  173  38    -2-10 16  213  233  19     3  1 16  501  500  11    -2-13 17  102   67  55     0  1 17  163  143  24

-4  5 15   74   79 -73     0-10 16  260  265  17   -12  2 16  147  112  58    -7-12 17  199  217  39     2  1 17  156  177  27

-2  5 15  145   91  21     2-10 16  136  120  36   -10  2 16  269  263  23    -3-12 17  133   80  64   -11  2 17  139   99  59

0  5 15    0   14  -1   -11 -9 16  360  340  24    -8  2 16  371  359  16    -1-12 17  120   99  54    -9  2 17  121   10  58

2  5 15    0    3  -1    -9 -9 16  578  539  15    -6  2 16  669  671  14    -8-11 17   89   61 -89    -7  2 17  309  320  17

4  5 15    0    5  -1    -7 -9 16  567  583  14    -4  2 16  717  715  16    -6-11 17  101   71-100    -5  2 17  119   47  40

-11  6 15   77   79 -76    -5 -9 16  461  489  15    -2  2 16  646  658   9    -4-11 17    0   75  -1    -3  2 17  145   91  21

-9  6 15   27    6 -26    -3 -9 16  296  312  14     0  2 16  424  407  10    -2-11 17  107  129  52    -1  2 17  249  222  20

-7  6 15  145  174  33    -1 -9 16  230  235  17     2  2 16  442  456  11     0-11 17   72   35 -71     1  2 17    0   14  -1

-5  6 15   70   94 -70     1 -9 16  502  509  22     4  2 16  121   98  42    -9-10 17  342  330  22     3  2 17  130  129  38

-3  6 15   77   44  50     3 -9 16  126  103  39   -11  3 16  301  299  24    -7-10 17    0   29  -1   -12  3 17  113    9-112

-1  6 15  187  165  17   -10 -8 16  123   60  80    -9  3 16   25   66 -25    -5-10 17  311  333  22   -10  3 17  161   79  42

1  6 15   58   82 -57    -8 -8 16  150   78  42    -7  3 16  105  115  57    -3-10 17  101  107  50    -8  3 17   66   99 -65

3  6 15   52    6 -51    -6 -8 16  506  495  14    -5  3 16   73  116 -72    -1-10 17  148  162  30    -6  3 17  153   97  31

-12  7 15  206  181  39    -4 -8 16  485  496  14    -3  3 16   96   97 -96     1-10 17  101  146  61    -4  3 17  111   25  46

-10  7 15    0    6  -1    -2 -8 16  532  546  10    -1  3 16  241  248  14   -10 -9 17  162   45  47    -2  3 17   77   32  74

-8  7 15  444  441  15     0 -8 16  200  174  19     1  3 16    0   47  -1    -8 -9 17  136  224  59     0  3 17    0   50  -1

-6  7 15   78   51 -77     2 -8 16  285  281  17     3  3 16  134  187  65    -6 -9 17    0   53  -1     2  3 17   98   55  52

-4  7 15  130  111  38   -11 -7 16  451  476  19   -12  4 16  316  316  28    -4 -9 17   94  140 -93   -11  4 17   38   64 -38

-2  7 15  184  184  19    -9 -7 16  470  471  16   -10  4 16  522  491  16    -2 -9 17  209  212  29    -9  4 17  234  198  25

0  7 15    0    5  -1    -7 -7 16  792  829  14    -8  4 16  258  226  21     0 -9 17   88   23 -88    -7  4 17    0    6  -1

2  7 15    0   19  -1    -5 -7 16  192  192  25    -6  4 16  494  481  12     2 -9 17  205  187  23    -5  4 17  167  147  28

4  7 15    0    7  -1    -3 -7 16  109   50  36    -4  4 16  299  285  16   -11 -8 17  173  173  53    -3  4 17  216  226  16

-11  8 15  172   81  46    -1 -7 16  616  643   9    -2  4 16  537  549   8    -9 -8 17  116   93  73    -1  4 17    0   21  -1

-9  8 15  123  133  51     1 -7 16  250  254  18     0  4 16  323  348  12    -7 -8 17  149  199  42     1  4 17  219  203  19

-7  8 15  151  101  39     3 -7 16  380  387  14     2  4 16  684  656  10    -5 -8 17    0  104  -1     3  4 17  133   69  58

-3  8 15   49   28 -48   -12 -6 16  171  143  55     4  4 16  177  214  27    -3 -8 17  246  240  16   -10  5 17  167  155  40

-1  8 15  104   97  47   -10 -6 16  210  174  30   -11  5 16  104   74-103    -1 -8 17   28   22 -27    -8  5 17  154  130  37

1  8 15  117  117  39    -8 -6 16  299  252  19    -9  5 16  214  183  26     1 -8 17  134  143  35    -6  5 17  326  310  17

3  8 15   96  115  63    -6 -6 16  170  126  29    -7  5 16  437  418  14   -10 -7 17  120   86  73    -4  5 17  225  172  21

-10  9 15  218   98  31    -4 -6 16  488  490  13    -5  5 16   55  128 -55    -8 -7 17  293  296  23    -2  5 17  242  212  15

-8  9 15   21   92 -20    -2 -6 16   97  103 -96    -3  5 16  216  195  14    -4 -7 17  276  250  20     0  5 17  224  231  18

-6  9 15    0   23  -1     0 -6 16  479  507  11    -1  5 16  703  705   9    -2 -7 17  198  185  19     2  5 17    0   78  -1

-4  9 15  122  135  46     2 -6 16  144  223  46     1  5 16  271  276  16     0 -7 17  263  287  17   -11  6 17    0   18  -1

-2  9 15  110   53  33     4 -6 16  349  369  15     3  5 16  155  152  30     2 -7 17  100   51  59    -9  6 17   98  106 -97

0  9 15   74   67 -73   -11 -5 16    0  115  -1   -12  6 16  277  265  30   -11 -6 17  133   47  67    -7  6 17  192  215  31

2  9 15    0   11  -1    -9 -5 16  117  111  72   -10  6 16  460  460  17    -9 -6 17   46   87 -45    -5  6 17  107  127  61

-9 10 15    0   12  -1    -7 -5 16  237  196  21    -8  6 16  366  346  17    -7 -6 17  141   97  41    -3  6 17  121   53  29

-7 10 15  261  236  22    -5 -5 16  150  123  30    -6  6 16  356  352  16    -5 -6 17   86   50 -86    -1  6 17    0    9  -1

-5 10 15    0   34  -1    -3 -5 16  221  230  15    -4  6 16  525  529  12    -3 -6 17   75   90 -75     1  6 17  106   64  55

-3 10 15   66   65 -66    -1 -5 16  478  486  10    -2  6 16  271  264  24    -1 -6 17    0   85  -1     3  6 17  104   11-103

-1 10 15  129  134  32     1 -5 16  363  346  21     0  6 16  601  598  12     1 -6 17  170  121  28   -10  7 17    0   91  -1

1 10 15   47    3 -47     3 -5 16   72  104 -72     2  6 16  356  346  13     3 -6 17   96    9 -95    -8  7 17  268  267  23

3 10 15   50   34 -49   -12 -4 16  272  252  31   -11  7 16  366  372  22    -8 -5 17   64   36 -63    -6  7 17  194  176  29

-10 11 15  107   13-106   -10 -4 16  418  381  17    -9  7 16  380  368  17    -6 -5 17  294  307  18    -4  7 17  251  261  21

-8 11 15  294  264  27    -8 -4 16  175  172  31    -7  7 16  412  408  15    -4 -5 17    0   33  -1    -2  7 17  235  236  17

-6 11 15    0   22  -1    -6 -4 16  217  222  21    -3  7 16  152  131  27    -2 -5 17  205  193  17     0  7 17  206  214  26

-4 11 15  105  100  91    -4 -4 16  204  208  21    -1  7 16  336  339  12     0 -5 17    0   32  -1     2  7 17  178  166  28

-2 11 15   51   94 -51    -2 -4 16  259  264  14     1  7 16  258  238  21     2 -5 17  203  156  42   -11  8 17  107   62-107

0 11 15  117   59  40     0 -4 16  314  326  13     3  7 16  403  399  14   -11 -4 17  127   86  76    -9  8 17  229  227  28

2 11 15    0   11  -1     2 -4 16  550  553  10   -10  8 16  189  209  39    -9 -4 17  215  217  28    -7  8 17  117   30  56

-9 12 15  147   13  50     4 -4 16  287  294  17    -8  8 16  463  463  16    -7 -4 17  153  130  35    -5  8 17  124  164  53

-7 12 15   98  148 -97   -11 -3 16   76  124 -75    -6  8 16  654  654  12    -5 -4 17  225  250  22    -3  8 17  169  183  22

-5 12 15    0   10  -1    -9 -3 16  206  203  26    -4  8 16  757  741  15    -3 -4 17  143  123  35    -1  8 17    0   27  -1

-3 12 15   89   62  69    -7 -3 16  327  331  17    -2  8 16  555  550  12    -1 -4 17  198  202  18     1  8 17  108  137-108

-1 12 15  168  198  28    -5 -3 16  193  201  22     0  8 16  361  342  13     1 -4 17  180  109  22   -10  9 17  138   91  60

1 12 15   33   56 -32    -3 -3 16  203  185  15     2  8 16  286  309  16     3 -4 17   81  103 -81    -8  9 17  125  125  58

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page 13

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6  9 17    0    9  -1    -1 -1 18  360  357  29    -4 -9 19    0   25  -1    -5  6 19   45   49 -45    -1  3 20  163  172  39

-4  9 17  161  169  36     1 -1 18  113  101 110    -2 -9 19  154  141  30    -3  6 19   79   94 -79   -10  4 20  218  163  33

-2  9 17   93   75 -93     3 -1 18  432  452  13    -9 -8 19    0    8  -1    -1  6 19  138  132  46    -8  4 20  106   43-106

0  9 17   94   26  63   -12  0 18  782  728  16    -7 -8 19    0    7  -1     1  6 19   62   15 -61    -6  4 20  232  222  26

-7 10 17  134   51  52   -10  0 18  204  219  34    -5 -8 19   72   95 -72    -8  7 19  292  305  24    -4  4 20   49   37 -49

-5 10 17  155  215  43    -8  0 18  647  643  13    -3 -8 19   98  105  57    -6  7 19  130   56  54    -2  4 20  192  187  25

-3 10 17   52   36 -52    -6  0 18  725  712  13    -1 -8 19    0   20  -1    -4  7 19  156  180  41     0  4 20  116   73  43

-1 10 17   62   76 -61    -4  0 18  792  820  14   -10 -7 19  134  109  71    -2  7 19  130  173  39    -9  5 20  161  157  45

1 10 17   84  120 -84    -2  0 18  164  131  22    -8 -7 19  259  275  26     0  7 19    0   17  -1    -7  5 20    0  125  -1

-8 11 17  149   77  52     0  0 18  936  921  31    -6 -7 19   45   16 -45    -9  8 19  132   19  63    -5  5 20  160  141  39

-6 11 17    0   35  -1     2  0 18    0   63  -1    -4 -7 19  226  246  27    -7  8 19   92   99 -92    -3  5 20  157   72  26

-4 11 17  114   58  72   -11  1 18  151   16  55    -2 -7 19  133   55  50    -5  8 19   69  135 -69    -1  5 20  323  348  16

-2 11 17    9   96  -8    -9  1 18  488  480  16     0 -7 19  116  107  46    -3  8 19    0   44  -1    -8  6 20  184  168  37

0 11 17    0   62  -1    -7  1 18  109  121  59    -9 -6 19  175   92  41    -1  8 19   91  126 -90    -6  6 20    0   19  -1

-7 12 17  125  151  66    -5  1 18  151  178  38    -7 -6 19  274  269  23    -8  9 19   69   25 -69    -4  6 20  158   84  40

-5 12 17   97   60 -96    -3  1 18  519  506  10    -5 -6 19  106   10-106    -6  9 19   88   82 -88    -2  6 20  115   56  42

-3 12 17  141   88  34    -1  1 18  329  346  13    -3 -6 19    0   53  -1    -4  9 19    0   41  -1    -9  7 20  341  344  22

-1 12 17  125  114  41     1  1 18  105   74  47    -1 -6 19  203  213  23    -2  9 19   39    1 -38    -7  7 20  288  291  23

-6 13 17    0   26  -1     3  1 18  635  631  16     1 -6 19    0   27  -1    -7 10 19  214  233  35    -5  7 20  549  531  16

-4 13 17  295  251  24   -12  2 18  157  163  66   -10 -5 19  194  185  37    -5 10 19    0    5  -1    -3  7 20  219  233  20

-2 13 17   52   73 -51   -10  2 18  559  538  16    -8 -5 19  115   38  63    -3 10 19  209  188  21    -1  7 20  331  318  15

-5-13 18    0   29  -1    -8  2 18  166  121  35    -6 -5 19  304  267  19    -6 11 19    0   14  -1    -8  8 20  234  235  30

-3-13 18  340  380  16    -6  2 18  385  436  16    -4 -5 19    0   23  -1    -4 11 19    0  117  -1    -6  8 20    0   40  -1

-6-12 18  160  227  46    -4  2 18  157  100  34    -2 -5 19   58  109 -57    -6-10 20  216  238  35    -4  8 20    0   66  -1

-4-12 18  376  380  20    -2  2 18  595  601   9     0 -5 19   56   38 -55    -4-10 20   39  113 -38    -2  8 20  183  196  26

-2-12 18   34   90 -33     0  2 18   33   63 -32   -11 -4 19  201  163  45    -7 -9 20  320  319  24    -7  9 20  755  737  14

-7-11 18  233  243  31     2  2 18  310  315  28    -9 -4 19  214  213  32    -5 -9 20  517  505  18    -5  9 20  648  658  15

-5-11 18  266  292  26   -11  3 18   92   44 -91    -7 -4 19  157   93  38    -3 -9 20  245  277  22    -3  9 20  571  562  11

-3-11 18    0   39  -1    -9  3 18  382  382  18    -5 -4 19  201  247  29    -8 -8 20  385  367  20    -6 10 20   65  115 -64

-1-11 18  438  489  13    -7  3 18  640  619  12    -3 -4 19  156  122  24    -6 -8 20  105   95-104    -7 -8 21  174  110  40

-8-10 18  196  209  36    -5  3 18  135  146  39    -1 -4 19   60   86 -60    -4 -8 20   61   30 -60    -5 -8 21  154  117  47

-6-10 18   43   46 -42    -3  3 18  933  939  18     1 -4 19  159  142  58    -2 -8 20  224  238  22    -8 -7 21  103  142-102

-4-10 18  200  128  31    -1  3 18  144   98  27   -10 -3 19   92  107 -91    -9 -7 20   85  166 -85    -6 -7 21  207  143  33

-2-10 18  170  159  38     1  3 18  714  698  11    -8 -3 19    0   50  -1    -7 -7 20  360  353  21    -4 -7 21  170   98  37

0-10 18  154  103  31   -10  4 18  659  697  15    -6 -3 19  104   51  63    -5 -7 20  584  594  15    -7 -6 21    0   12  -1

-9 -9 18   51  112 -51    -8  4 18  495  501  15    -4 -3 19    0   35  -1    -3 -7 20  298  322  19    -5 -6 21    0   37  -1

-7 -9 18  379  381  19    -6  4 18  982 1006  21    -2 -3 19   93   91 -92    -1 -7 20  190  173  34    -3 -6 21  120   12  50

-5 -9 18  492  471  16    -4  4 18  232  267  23     0 -3 19  124   86  53   -10 -6 20    0   36  -1    -8 -5 21    0   22  -1

-3 -9 18    0   35  -1    -2  4 18  407  441  11   -11 -2 19  212  175  39    -8 -6 20  223  247  30    -6 -5 21  119  122  70

-1 -9 18  341  337  33     0  4 18  376  389  13    -9 -2 19  218  239  31    -6 -6 20  152   39  42    -4 -5 21  134   57  52

1 -9 18  208  233  42     2  4 18   79    9 -78    -7 -2 19    0    9  -1    -4 -6 20  138  115  48    -2 -5 21    0   34  -1

-10 -8 18  368  329  21   -11  5 18  453  457  20    -5 -2 19  242  224  24    -2 -6 20   64   12 -63    -9 -4 21   72   84 -72

-8 -8 18  288  307  24    -9  5 18   86   91 -85    -3 -2 19   43  109 -43     0 -6 20    0   48  -1    -7 -4 21  150   79  48

-6 -8 18  112  111  68    -7  5 18  130  111  52    -1 -2 19    0   12  -1    -9 -5 20   91  135 -90    -5 -4 21  176  155  39

-4 -8 18  186  182  31    -5  5 18  691  690  17     1 -2 19   88   89 -87    -7 -5 20  104  109-103    -3 -4 21    0   52  -1

-2 -8 18  595  603  11    -3  5 18  633  626  15   -10 -1 19  203  193  34    -5 -5 20   46   48 -45    -1 -4 21  121  158  95

0 -8 18  128  164  39    -1  5 18  898  879  25    -8 -1 19  113  123  63    -3 -5 20   73   69 -73   -10 -3 21   59   17 -59

-9 -7 18  284  238  25     1  5 18  195  218  34    -6 -1 19  205  231  28    -1 -5 20  185  217  26    -8 -3 21  157  189  44

-7 -7 18    0   24  -1   -10  6 18    0  121  -1    -2 -1 19   26   35 -26   -10 -4 20    0  103  -1    -6 -3 21    0   12  -1

-5 -7 18   64   31 -63    -8  6 18  993  986  22     0 -1 19  158  161  28    -8 -4 20   78  115 -77    -4 -3 21  138  129  51

-3 -7 18  271  276  16    -6  6 18  203  136  28     2 -1 19    0   24  -1    -6 -4 20  236  245  31    -2 -3 21    0   65  -1

-1 -7 18  107   67  43    -4  6 18  902  883  18   -11  0 19   97   51 -97    -4 -4 20    0   25  -1    -9 -2 21  107   70-106

1 -7 18    0   39  -1    -2  6 18  227  210  26    -9  0 19    0   42  -1    -2 -4 20  339  345  15    -7 -2 21  188  184  34

-10 -6 18    0   92  -1     0  6 18  277  249  16    -7  0 19   68    6 -67     0 -4 20    0   26  -1    -5 -2 21   54   10 -54

-8 -6 18  635  653  14     2  6 18  353  365  17    -5  0 19    0   59  -1    -9 -3 20  120  128  93    -3 -2 21  247  227  19

-4 -6 18  703  737  18    -9  7 18  142  187  78    -3  0 19   33   45 -32    -7 -3 20    0   74  -1    -1 -2 21  114   14  45

-2 -6 18   65  100 -65    -7  7 18    0   31  -1    -1  0 19    0   19  -1    -5 -3 20  369  339  18   -10 -1 21  119  146 102

0 -6 18  462  468  12    -5  7 18  315  331  20     1  0 19    0   31  -1    -3 -3 20  141   94  30    -8 -1 21   64   22 -63

2 -6 18  229  209  31    -3  7 18  134  120  43   -10  1 19  209  195  31    -1 -3 20  137  169  48    -6 -1 21  344  327  19

-11 -5 18  500  503  19    -1  7 18  547  532  10    -8  1 19  187   93  30   -10 -2 20  171  196  44    -4 -1 21    0   98  -1

-9 -5 18    0   35  -1     1  7 18  217  194  25    -6  1 19  236  245  24    -8 -2 20   66  151 -66    -2 -1 21  182  170  25

-7 -5 18  198  196  29   -10  8 18  503  512  18    -4  1 19   90   58 -89    -6 -2 20  174  165  35    -9  0 21    0   55  -1

-5 -5 18  568  553  14    -8  8 18   22  117 -21    -2  1 19  137  146  30    -4 -2 20   76   28 -75    -7  0 21  108   49  89

-3 -5 18  160  199  24    -6  8 18  261  298  24     0  1 19  114   18  41    -2 -2 20    0   23  -1    -5  0 21   75  112 -75

-1 -5 18  783  792  10    -2  8 18  547  540  10     2  1 19    0   78  -1     0 -2 20   62   15 -62    -3  0 21    0   46  -1

1 -5 18   83   54 -82     0  8 18   96   59  68   -11  2 19  218  164  35   -11 -1 20    0   45  -1    -1  0 21    0   60  -1

-10 -4 18  484  474  17    -9  9 18  124   60  60    -9  2 19  246  290  27    -9 -1 20  241  251  28   -10  1 21    0   47  -1

-8 -4 18  607  607  14    -7  9 18  322  355  21    -7  2 19    0    7  -1    -7 -1 20  418  415  17    -8  1 21  110  129-110

-6 -4 18  823  829  15    -5  9 18  357  363  19    -5  2 19  286  305  21    -5 -1 20  685  654  14    -6  1 21  119  149  62

-4 -4 18  371  352  16    -3  9 18  160  179  26    -3  2 19  193  170  26    -3 -1 20  398  387  13    -4  1 21  153  143  41

-2 -4 18  293  302  22    -1  9 18  161  143  28    -1  2 19    0   39  -1    -1 -1 20  268  274  17    -2  1 21   58  108 -57

0 -4 18  335  349  14    -8 10 18  220  215  32     1  2 19  184  202  25   -10  0 20   62  187 -61    -9  2 21  130   52  68

2 -4 18    0   38  -1    -6 10 18    0   63  -1   -10  3 19    0   67  -1    -8  0 20  508  513  16    -7  2 21  142   74  45

-11 -3 18    0   55  -1    -4 10 18  225  200  28    -8  3 19  141  147  48    -6  0 20   34   48 -34    -5  2 21    0   10  -1

-9 -3 18  659  672  14    -2 10 18  239  246  35    -6  3 19  227  192  25    -4  0 20   53   11 -53    -3  2 21   79   95 -79

-7 -3 18  574  564  13     0 10 18  229  218  21    -4  3 19   85   72 -85    -2  0 20  252  260  17    -1  2 21   70   60 -70

-5 -3 18  207  202  26    -7 11 18   37   74 -36    -2  3 19  112   29  37     0  0 20  160  151  29    -8  3 21   93   60 -92

-3 -3 18 1139 1119  16    -5 11 18  351  354  20     0  3 19   24   13 -23   -11  1 20  195  187  43    -6  3 21  174   71  35

-1 -3 18  177  170  22    -3 11 18  110   70  44   -11  4 19  255  186  31    -9  1 20  426  420  18    -4  3 21    0    6  -1

1 -3 18  708  725  11    -1 11 18  433  457  13    -9  4 19  111   92  80    -7  1 20  521  516  15    -2  3 21    0   32  -1

-12 -2 18  119   99-118    -6 12 18  256  243  29    -7  4 19  249  240  24    -5  1 20 1070 1070  20    -9  4 21   77   45 -77

-10 -2 18  707  703  14    -4 12 18  457  455  19    -5  4 19  223  198  24    -3  1 20  439  431  11    -7  4 21   66   13 -66

-8 -2 18    0  110  -1    -2 12 18    0   42  -1    -3  4 19  125  112  31    -1  1 20  395  377  13    -3  4 21  123   37  41

-6 -2 18  795  809  17    -5-12 19  121   46  72    -1  4 19  236  216  18   -10  2 20  236  279  32    -1  4 21   96   37  69

-4 -2 18    0   70  -1    -6-11 19    0   20  -1     1  4 19  159  100  29    -8  2 20  250  263  25    -8  5 21  123   87  74

-2 -2 18  610  614  12    -4-11 19  131   15  60   -10  5 19  163  166  47    -6  2 20  150  161  42    -6  5 21  183  189  36

0 -2 18  247  251  17    -2-11 19   18   93 -17    -8  5 19  228  191  28    -4  2 20    0   60  -1    -4  5 21    0   65  -1

2 -2 18  276  255  18    -7-10 19  233  188  30    -6  5 19  141  149  47    -2  2 20  143  111  29    -2  5 21  198  180  24

-11 -1 18   26   99 -25    -5-10 19   89   19 -88    -4  5 19  155  157  37     0  2 20   97  128  66    -7  6 21  105   33-104

-9 -1 18  323  311  20    -3-10 19  103   39  57    -2  5 19    0   86  -1    -9  3 20    0   66  -1    -5  6 21    0   55  -1

-7 -1 18  107   84  58    -1-10 19   58   73 -57     0  5 19   55   63 -54    -7  3 20  382  377  19    -3  6 21    0   62  -1

-5 -1 18  195  181  25    -8 -9 19    0   60  -1    -9  6 19    0   17  -1    -5  3 20  157   69  34    -8  7 21  224  200  31

-3 -1 18  217  248  19    -6 -9 19  123  121  69    -7  6 19  203  175  31    -3  3 20  359  376  13    -6  7 21   78   62 -78

TABLE 2.      Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=200°C                     Page 14

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-4  7 21  112  196-111    -7 -3 22  277  255  26    -5 -1 22   97   65 -97    -5  1 22  107   70-107    -8  4 22  197  121  37

-5  8 21  205  167  33    -5 -3 22  576  574  16    -3 -1 22  254  248  27    -3  1 22  239  251  28    -6  4 22  340  349  23

-6 -6 22  202  216  37    -3 -3 22   89   28 -89    -8  0 22  171  204  45    -8  2 22   90  106 -89    -4  4 22  373  355  21

-7 -5 22  509  528  18    -8 -2 22    0   97  -1    -6  0 22  397  412  22    -6  2 22  150  125  50    -7  5 22  664  649  15

-5 -5 22   83   68 -82    -6 -2 22  334  326  21    -4  0 22   71   91 -70    -4  2 22   99  141 -98    -5  5 22  212  213  33

-8 -4 22  110  167-109    -4 -2 22   87   26 -87    -2  0 22  112  130  90    -7  3 22   43  117 -43    -6 -1 23  264  221  28

-6 -4 22  196  218  33    -9 -1 22    0   69  -1    -9  1 22    0   48  -1    -5  3 22  459  455  17

-4 -4 22  376  404  21    -7 -1 22  115  102  79    -7  1 22    0   78  -1    -3  3 22  145   46  46

TABLE 2.   Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                      Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  0  0 1394 1399  14     0  8  0 2339 2358  19     6 18  0   33   75 -32     3-10  1    0   50  -1     7 -2  1  367  363  12

4  0  0 3283 3404  20     2  8  0 3234 3313  24    -5 19  0  186  228  41     5-10  1  236  237  18     9 -2  1  129  132  44

6  0  0 1391 1358  28     4  8  0  208  227  17    -3 19  0   78   19 -78     7-10  1    0   56  -1    11 -2  1  138  137  61

8  0  0  244  263  18     6  8  0  620  572  13    -1 19  0  290  283  16   -10 -9  1  124    7  74   -12 -1  1  121   58-121

10  0  0  911  833  18     8  8  0  882  874  18     1 19  0  375  369  14    -8 -9  1   95   17 -94   -10 -1  1  135   82  47

12  0  0  296  270  29    10  8  0   49   21 -48     3 19  0   99   31 -98    -6 -9  1  112   16  60    -8 -1  1   46   49 -46

-11  1  0  466  440  17   -11  9  0    0   83  -1     5 19  0  271  282  32    -4 -9  1    0   98  -1    -6 -1  1  154  171  18

-9  1  0  486  457  13    -9  9  0  628  626  14    -2 20  0  230  169  31    -2 -9  1   83   83  43    -4 -1  1  113  106  15

-7  1  0 1444 1403  32    -7  9  0  324  330  16     0 20  0  264  233  20     0 -9  1  228  231  14    -2 -1  1   24   41 -23

-5  1  0  360  325   9    -5  9  0 1210 1228  21     2 20  0  129  137  71     2 -9  1   63   99 -62     0 -1  1   52   60  15

-3  1  0 1294 1366  17    -3  9  0    0   37  -1    -3-20  1    0   93  -1     4 -9  1   44  114 -43     2 -1  1    0   62  -1

-1  1  0  247  237   3    -1  9  0 1122 1110  15    -1-20  1    0   25  -1     6 -9  1  302  303  15     4 -1  1    4   34  -4

1  1  0  150  144   8     1  9  0 1445 1442  18     1-20  1    0   28  -1     8 -9  1  195  159  28     6 -1  1  133  157  23

3  1  0 1316 1347  17     5  9  0 1349 1334  23     3-20  1   75   73 -74   -11 -8  1    0   66  -1     8 -1  1   86   14 -86

5  1  0  389  363   8     7  9  0  318  344  19    -4-19  1  130   14  67    -9 -8  1  155   34  42    10 -1  1   36  112 -36

7  1  0 1424 1400  32     9  9  0  635  638  17    -2-19  1    0   43  -1    -7 -8  1   97   35  61   -11  0  1    0   18  -1

9  1  0  502  482  13   -10 10  0  141   87  56     0-19  1   91   25 -91    -5 -8  1    0   11  -1    -9  0  1    0   31  -1

11  1  0  466  443  18    -8 10  0  201  175  28     2-19  1  128   70  59    -3 -8  1  136   96  21    -7  0  1    0   42  -1

-12  2  0   59   90 -58    -6 10  0  284  262  17     4-19  1    0   11  -1    -1 -8  1  278  298   7    -5  0  1   85   31  26

-10  2  0  321  346  20    -4 10  0  908  863  15    -5-18  1    0   48  -1     1 -8  1  172   45  16    -3  0  1   11   16 -11

-8  2  0  170   89  26    -2 10  0  870  848  15    -3-18  1    0   33  -1     3 -8  1  367  372  10    -1  0  1    0    5  -1

-6  2  0 1699 1736  28     0 10  0 1910 2009  19    -1-18  1  187  111  32     5 -8  1   66   82 -66     1  0  1   30    1 -29

-4  2  0  195  169  11     2 10  0  715  688  17     1-18  1  123   44  38     7 -8  1  111   56  45     3  0  1    0   10  -1

-2  2  0 3445 3715  14     4 10  0  748  726  14     3-18  1  186  172  34     9 -8  1  147  158  43     5  0  1   33    5 -33

0  2  0 1107 1125   9     6 10  0  138   83  35     5-18  1    0   25  -1    11 -8  1    0    5  -1     7  0  1   63   21 -63

2  2  0 3658 3689  14     8 10  0  109   45  76    -6-17  1    0   18  -1   -10 -7  1  111   54  84     9  0  1    0   16  -1

4  2  0  182  156  11    10 10  0  179  155  44    -4-17  1    0    5  -1    -8 -7  1  196  164  26    11  0  1   12   19 -11

6  2  0 1680 1647  27    -9 11  0   78  118 -78    -2-17  1  244  229  24    -6 -7  1  126   82  30   -12  1  1    0   34  -1

8  2  0  176  172  25    -7 11  0  645  647  13     0-17  1   98   47  49    -4 -7  1    0    7  -1   -10  1  1  135  130  45

10  2  0  283  304  23    -5 11  0  160  147  25     2-17  1  177  131  34    -2 -7  1  239  250  10    -8  1  1   54   79 -53

12  2  0  161  117  61    -3 11  0  778  782  12     4-17  1  230  208  28     0 -7  1  133   20  16    -6  1  1  180  200  15

-11  3  0  199  222  37    -1 11  0  254  240  11     6-17  1   92  112 -91     2 -7  1    0   47  -1    -4  1  1   99  103  18

-9  3  0 1092 1088  22     1 11  0  124   66  19    -7-16  1   82   27 -81     4 -7  1  209  214  15    -2  1  1   50   38  28

-7  3  0  189  150  19     3 11  0  841  896  16    -5-16  1   65  107 -65     6 -7  1  143  143  28     0  1  1   25   44 -24

-5  3  0 1304 1320  26     5 11  0  160   66  28    -3-16  1    0   36  -1     8 -7  1  136  100  38     2  1  1    0   19  -1

-3  3  0   92  103  17     7 11  0  743  753  13    -1-16  1   63   17 -63    10 -7  1  164   54  44     4  1  1    0    7  -1

-1  3  0 1961 2039  14     9 11  0  159  145  56     1-16  1  260  250  14   -11 -6  1   99   84 -98     6  1  1  146  122  22

1  3  0 2093 2143  10   -10 12  0  159  154  54     3-16  1  109   70  65    -9 -6  1  177  157  30     8  1  1   53    3 -53

3  3  0  120   68  14    -8 12  0  857  818  16     5-16  1  159  129  39    -7 -6  1  246  263  18    10  1  1    0   76  -1

5  3  0 1410 1384  25    -6 12  0  659  641  12     7-16  1  176  119  38    -5 -6  1  144  131  23   -11  2  1    0    5  -1

7  3  0  237  214  16    -4 12  0  676  645  12    -8-15  1   85   37 -85    -3 -6  1  103  124  22    -9  2  1  213  205  23

9  3  0 1164 1113  23    -2 12  0  421  418  12    -6-15  1   83  116 -82    -1 -6  1   52   57  31    -7  2  1    0   41  -1

11  3  0  243  227  31     0 12  0  134  119  19    -4-15  1    0   70  -1     1 -6  1  266  266  11    -5  2  1  153  140  15

-12  4  0   92   15 -91     2 12  0  504  459  12     0-15  1   98  144  51     3 -6  1  104   59  22    -3  2  1  152  185  10

-10  4  0  665  665  14     4 12  0  624  637  11     2-15  1  204  158  24     5 -6  1  100   17  31    -1  2  1  175  172  12

-8  4  0 1076 1106  22     6 12  0  513  546  15     4-15  1    0   19  -1     7 -6  1  223  233  19     1  2  1  246  252   4

-6  4  0 2180 2242  28     8 12  0  712  697  15     6-15  1  209  183  30     9 -6  1  161  165  34     3  2  1   29   16 -28

-4  4  0  596  595  10    -9 13  0  325  331  23     8-15  1    0   28  -1    11 -6  1  110   89-110     5  2  1  130   54  19

-2  4  0  218  225   7    -7 13  0  139   66  49    -9-14  1  149  150  66   -12 -5  1  148   57  63     7  2  1  320  340  13

0  4  0 1672 1686  17    -5 13  0  221  224  24    -7-14  1  112  125-112   -10 -5  1  135   11  51     9  2  1  156  109  32

2  4  0  240  200   7    -3 13  0  272  236  16    -5-14  1  218  239  26    -8 -5  1    0   48  -1    11  2  1   50  128 -50

4  4  0  566  563   9    -1 13  0   55   21 -55    -3-14  1   80   34 -80    -6 -5  1    0   59  -1   -12  3  1   67    6 -66

6  4  0 2065 2171  28     1 13  0   43  100 -42    -1-14  1  132  123  88    -4 -5  1   52   51 -52   -10  3  1  135  110  44

8  4  0 1017 1013  18     5 13  0  161  102  33     1-14  1    0   50  -1    -2 -5  1  202  196   9    -8  3  1  189  186  21

10  4  0  568  592  15     7 13  0  171  208  41     3-14  1    0   48  -1     0 -5  1  137  139  20    -6  3  1  162  167  19

-11  5  0  636  652  16     9 13  0  310  321  30     5-14  1  130  106  42     2 -5  1  193  197  10    -4  3  1  106   53  18

-9  5  0  452  442  15    -8 14  0  191  105  37     7-14  1   83   62 -82     4 -5  1    0   32  -1    -2  3  1   49  206 -49

-7  5  0  859  802  18    -6 14  0  882  872  15    -8-13  1   74   97 -73     6 -5  1   84   56  51     0  3  1  234  241  11

-5  5  0  214  190  13    -4 14  0  230  204  22    -6-13  1    0   97  -1     8 -5  1    0   22  -1     4  3  1    0    9  -1

-3  5  0  545  514   9    -2 14  0  628  611  16    -4-13  1  156  109  31    10 -5  1   41   20 -41     6  3  1   37    5 -37

3  5  0  660  641  11     0 14  0  417  400  13    -2-13  1  117  165  41   -11 -4  1  104   84-104     8  3  1   52    2 -51

5  5  0  100   95  33     2 14  0  608  599  12     0-13  1  335  346  10    -9 -4  1   97   66  75    10  3  1  102   34-101

7  5  0  931  884  21     6 14  0  855  846  20     2-13  1  111  105  46    -7 -4  1   51   12 -50   -11  4  1  119   73  85

9  5  0  450  452  15     8 14  0    0   18  -1     4-13  1    0   64  -1    -5 -4  1  276  209  14    -9  4  1  146  102  35

11  5  0  671  641  16    -7 15  0   95   33 -94     6-13  1   78  105 -78    -3 -4  1   47   98 -46    -7  4  1   64   12 -63

-10  6  0  219  163  31    -5 15  0  172  200  33     8-13  1   81   42 -80    -1 -4  1   63   75  19    -5  4  1  231  235  12

-8  6  0 1096 1077  21    -3 15  0  391  359  15    -9-12  1    0   28  -1     1 -4  1   97   93  20    -3  4  1  110   98  14

-6  6  0  227  224  16    -1 15  0  373  371  10    -7-12  1  152  156  43     3 -4  1   71   68  30    -1  4  1    0   98  -1

-4  6  0 2017 2077  25     1 15  0  590  573   8    -5-12  1  154  181  34     5 -4  1  105  122  26     1  4  1   61   49  17

-2  6  0  424  420   7     3 15  0  278  291  21    -3-12  1  243  231  18     7 -4  1    0   37  -1     3  4  1  106  114  19

0  6  0 3159 3202  13     5 15  0  275  328  24    -1-12  1   67   94 -66     9 -4  1  162  105  34     5  4  1   99   66  29

2  6  0  510  523  11     7 15  0    0   42  -1     1-12  1   73   71  47    11 -4  1  192   48  36     7  4  1   27   38 -26

4  6  0 2055 2071  26    -6 16  0  180  170  37     3-12  1   40   43 -40   -12 -3  1  105   18-105     9  4  1    0  117  -1

6  6  0  197  146  17    -4 16  0  513  496  15     5-12  1   59   44 -59   -10 -3  1   41  110 -40    11  4  1  123   28  75

8  6  0 1044 1033  22    -2 16  0  365  319  17     7-12  1   93   92 -93    -8 -3  1  194  189  24   -12  5  1  119   87-118

10  6  0  273  224  25     0 16  0 1221 1234  16     9-12  1  106   48-106    -6 -3  1  153  163  19   -10  5  1   43   18 -42

-11  7  0  329  331  23     2 16  0  221  224  26   -10-11  1   10   84 -10    -4 -3  1  105   75  18    -8  5  1   65   38 -65

-9  7  0  439  442  15     4 16  0  410  419  18    -8-11  1  211  178  31    -2 -3  1  192  209   8    -6  5  1   97  108  39

-7  7  0  882  878  13     6 16  0  206  252  34    -6-11  1  152  137  31     0 -3  1  246  246   4    -4  5  1   72   45  36

-5  7  0  110   82  29    -7 17  0  470  480  19    -4-11  1    0   24  -1     2 -3  1   76   94  18    -2  5  1   45  220 -44

-3  7  0  891  865  16    -5 17  0  130   66  53    -2-11  1  123  149  29     4 -3  1   40   72 -39     0  5  1  115  108   9

-1  7  0  671  610   9    -3 17  0  709  713  13     0-11  1  223  212  11     6 -3  1  112   70  28     2  5  1  178  183   9

1  7  0  354  280   5    -1 17  0  337  337  22     2-11  1  134  103  25     8 -3  1    0   64  -1     4  5  1    0   32  -1

3  7  0 1021 1058  18     1 17  0  132  162  45     4-11  1  118   80  37    10 -3  1   58   67 -58     6  5  1  132  133  26

5  7  0  154  126  23     3 17  0  798  795  13     6-11  1  128   14  40   -11 -2  1   67   37 -67     8  5  1  134   59  36

7  7  0  939  922  15     5 17  0    0   57  -1     8-11  1    0   52  -1    -9 -2  1  244  254  21    10  5  1    0   72  -1

9  7  0  416  411  17     7 17  0  461  503  22    10-11  1  143   49  58    -7 -2  1  120  107  31   -11  6  1  109  106-109

11  7  0  327  333  27    -6 18  0  149   39  51    -9-10  1   60   88 -59    -5 -2  1  150  168  16    -9  6  1  135  160  44

-10  8  0    0   31  -1    -4 18  0  172  190  41    -7-10  1  137  106  41    -3 -2  1  183  160   8    -7  6  1  214  247  20

-8  8  0  753  745  11    -2 18  0  398  379  18    -5-10  1    0   51  -1    -1 -2  1  206  215   4    -5  6  1  121  150  24

-6  8  0  713  678  14     0 18  0  656  634   9    -3-10  1  186  184  19     1 -2  1  244  237   3    -3  6  1  157  152  13

-4  8  0  127  124  25     2 18  0  270  268  25    -1-10  1   80   66  30     3 -2  1   79   53  20    -1  6  1   45   16 -45

-2  8  0 3295 3450  23     4 18  0   99   93 -99     1-10  1  242  252   9     5 -2  1   80   17  35     1  6  1  242  228   6

TABLE 2.   Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                      Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3  6  1   62   27 -61     4 15  1    5   29  -5     6-12  2  339  360  18    -9 -3  2  659  580  12     8  4  2  683  644  12

5  6  1    0   19  -1     6 15  1  170  145  42     8-12  2  304  321  25    -7 -3  2  537  491  10    10  4  2  327  335  23

7  6  1  239  225  20     8 15  1    0   11  -1    -9-11  2  109  157-108    -5 -3  2  693  692  11   -11  5  2  280  237  26

9  6  1  100  150 -99    -7 16  1  127   15  61    -7-11  2  263  305  22    -3 -3  2 1816 1756  18    -9  5  2  393  383  15

11  6  1  144   78  62    -5 16  1   69   52 -69    -5-11  2  165  142  27    -1 -3  2 1621 1583  11    -7  5  2  730  713  15

-10  7  1   86   12 -86    -3 16  1    0   13  -1    -3-11  2  496  504  12     1 -3  2 2832 2910  11    -5  5  2  567  535  10

-8  7  1  177  160  26    -1 16  1   87   56 -87    -1-11  2  629  574   7     3 -3  2 1743 1775  20    -3  5  2 1300 1287  21

-6  7  1  111   60  34     1 16  1  219  208  18     1-11  2  774  763   9     5 -3  2 1367 1309  26    -1  5  2 1818 1843  28

-4  7  1    0   14  -1     3 16  1   93   91 -92     3-11  2  686  696  11     7 -3  2  340  337  14     1  5  2 2342 2359  19

-2  7  1  115  278-114     5 16  1  101   98-100     5-11  2  560  538  11     9 -3  2  403  399  16     3  5  2 2357 2286  23

0  7  1   88    5  17     7 16  1    0  111  -1     7-11  2  154  150  42    11 -3  2  227  221  36     5  5  2  914  928  18

2  7  1   79   64  22    -6 17  1   84    6 -83     9-11  2  323  298  21   -12 -2  2  218  236  38     7  5  2  408  395  13

4  7  1  187  202  18    -2 17  1  178  215  37   -10-10  2  456  460  21   -10 -2  2  864  853  17     9  5  2  170  176  36

6  7  1   94  102  59     0 17  1   81   92 -81    -8-10  2  495  503  16    -8 -2  2  546  541  10    11  5  2  135  163  75

8  7  1   70   57 -70     2 17  1    0   85  -1    -6-10  2  443  496  13    -6 -2  2 1594 1587  26   -12  6  2  375  383  24

10  7  1   27    9 -27     4 17  1  136  199  59    -4-10  2  502  513  11    -4 -2  2 1340 1388  21   -10  6  2  201  180  29

-11  8  1   75  104 -74     6 17  1    0  113  -1    -2-10  2  193  193  17    -2 -2  2 1614 1611  14    -8  6  2  887  881  16

-9  8  1   93   49 -93    -3 18  1  146   20  44     0-10  2  237  218  10     0 -2  2 1207 1163   9    -6  6  2  769  744  15

-7  8  1   78   54 -78    -1 18  1   80   95 -80     2-10  2  851  841  16     2 -2  2 1346 1355  17    -4  6  2 2248 2282  24

-5  8  1   68   21 -68     1 18  1  101   93  59     4-10  2  408  385  12     4 -2  2  463  452   7    -2  6  2  201 1014-200

-3  8  1   61   17 -61     3 18  1  218  173  32     6-10  2  441  389  14     6 -2  2  185  167  18     0  6  2 1623 1605  14

-1  8  1  234  230   8     5 18  1   67   31 -67     8-10  2  129   93  52     8 -2  2   91   53 -91     2  6  2  636  594  13

1  8  1  140   91  13    -4 19  1   46    6 -45    10-10  2  162  105  48    10 -2  2  413  387  18     4  6  2  183  196  16

3  8  1  329  325  11    -2 19  1   61   18 -60   -11 -9  2   47  144 -46   -11 -1  2  423  409  19     6  6  2  430  430  12

5  8  1   66   72 -66     0 19  1    0   32  -1    -9 -9  2    0   42  -1    -9 -1  2  202  233  23     8  6  2  306  328  19

7  8  1  114   31  51     2 19  1   21   34 -21    -7 -9  2  529  520  13    -7 -1  2  185  249  19    10  6  2  216  207  33

9  8  1  126  174  64     4 19  1    0   26  -1    -5 -9  2  339  348  14    -5 -1  2  924  939  16   -11  7  2  382  340  21

-10  9  1    0   32  -1    -3 20  1  160   87  45    -3 -9  2  621  592  11    -3 -1  2  710  711  13    -9  7  2  304  276  19

-8  9  1   72   34 -72    -1 20  1   82   26 -81    -1 -9  2  212  183  14    -1 -1  2  643  603   8    -7  7  2  102   51  42

-6  9  1   48   60 -47     1 20  1   69   19 -69     1 -9  2  447  430   9     1 -1  2  390  392   5    -5  7  2  825  851  16

-4  9  1  134  149  25     3 20  1   58   66 -58     3 -9  2  581  589  10     3 -1  2 1829 1743  19    -3  7  2  460  451   7

-2  9  1  158  137  18    -2-20  2  143  223  67     5 -9  2  543  530  10     5 -1  2 1211 1209  27    -1  7  2  796  789  11

0  9  1  225  232   9     0-20  2  199  170  25     7 -9  2  862  887  18     7 -1  2 1265 1223  22     1  7  2  239  222  14

2  9  1   75   71  32     2-20  2  259  214  29     9 -9  2  603  572  15     9 -1  2  979  933  18     3  7  2 1123 1127  19

4  9  1   97  111  41    -5-19  2    0   24  -1   -10 -8  2  812  813  14    11 -1  2  489  486  18     5  7  2  922  936  17

6  9  1  300  284  17    -3-19  2  222  186  33    -8 -8  2  562  617  14   -12  0  2  847  846  19     7  7  2  727  703  12

8  9  1  132  157  54    -1-19  2   83   37 -82    -6 -8  2  817  855  19   -10  0  2  726  718  13     9  7  2  677  668  15

10  9  1   78   93 -77     1-19  2    0   37  -1    -4 -8  2  501  542  12    -8  0  2 1705 1673  34   -10  8  2  936  944  17

-11 10  1  138   61  59     3-19  2  104   81-104    -2 -8  2  332  323   9    -6  0  2  450  453   9    -8  8  2  521  507  12

-9 10  1    0    9  -1    -6-18  2   95   75 -94     0 -8  2  180  119  13    -4  0  2 2056 2045  20    -6  8  2  888  899  15

-7 10  1   95   86  69    -4-18  2   76   37 -75     2 -8  2  281  267  12    -2  0  2  264 1518-263    -4  8  2  239  213  14

-5 10  1   32   46 -31    -2-18  2  170  193  38     4 -8  2  929  920  18     0  0  2  649  646   8    -2  8  2  205  134  10

-1 10  1  168  107  17     0-18  2   76   91 -75     6 -8  2  411  416  13     2  0  2  443  504  10     0  8  2  103   88  16

1 10  1  212  222  11     2-18  2  279  246  23     8 -8  2  576  573  13     4  0  2  918  949  16     2  8  2  568  571   8

3 10  1    0   12  -1     4-18  2  259  225  27    10 -8  2  179  206  44     6  0  2  797  852  13     4  8  2  655  625  14

5 10  1  235  223  19    -7-17  2    0   85  -1   -11 -7  2  395  372  21     8  0  2  279  311  17     6  8  2  354  338  14

7 10  1   80   39 -80    -5-17  2  288  277  27    -9 -7  2  143  192  44    10  0  2   70  136 -70     8  8  2  304  294  21

9 10  1  222  156  33    -3-17  2  170  117  38    -7 -7  2  163  127  29   -11  1  2  470  420  17    10  8  2  234  278  34

-10 11  1   70   89 -69    -1-17  2  147  139  29    -5 -7  2  573  558  13    -9  1  2  207  252  23   -11  9  2    0   59  -1

-8 11  1  189  215  31     1-17  2  292  267  14    -3 -7  2  199  176  13    -7  1  2  219  256  15    -9  9  2   38   21 -38

-6 11  1  115  136  43     3-17  2  169   84  36    -1 -7  2  390  367  11    -5  1  2 1010 1019  16    -7  9  2  734  717  13

-4 11  1    0   17  -1     5-17  2  269  229  24     1 -7  2  162  117   9    -3  1  2  770  778  18    -5  9  2  470  447  11

-2 11  1  170  165  20    -6-16  2  209  189  32     3 -7  2  991  991  18    -1  1  2  691  648   9    -3  9  2  972 1014  20

0 11  1  198  170  12    -4-16  2  159  198  40     5 -7  2 1039 1039  18     1  1  2  400  436   5    -1  9  2  180  161  11

2 11  1  112   73  23    -2-16  2  189  149  30     7 -7  2  722  714  11     3  1  2 1779 1769  19     1  9  2  157  126  15

4 11  1   93   15  60     0-16  2  128   66  30     9 -7  2  743  740  15     5  1  2 1186 1172  26     3  9  2  484  498  12

6 11  1   82   30 -81     2-16  2  201  155  26   -12 -6  2  313  305  30     7  1  2 1290 1274  23     5  9  2  660  676  13

8 11  1    0   41  -1     4-16  2  264  237  23   -10 -6  2  159  170  43     9  1  2  938  925  21     7  9  2  848  802  18

10 11  1  113   43-113     6-16  2  244  202  29    -8 -6  2  751  749  14    11  1  2  490  500  19     9  9  2  617  620  16

-9 12  1   85   32 -84    -7-15  2    0   25  -1    -6 -6  2  757  768  15   -12  2  2  214  251  40   -10 10  2  542  524  17

-7 12  1  157  177  36    -5-15  2  152  136  42    -4 -6  2 2065 2073  25   -10  2  2  847  893  19    -8 10  2  619  594  12

-5 12  1  170  176  25    -1-15  2  110  113  32    -2 -6  2 1216 1254  21    -8  2  2  566  551  10    -6 10  2  508  475  11

-3 12  1  219  245  19     1-15  2    0   61  -1     0 -6  2 1416 1453  14    -6  2  2 1599 1631  28    -4 10  2  528  521  10

-1 12  1   93  101  29     3-15  2  554  552  13     2 -6  2  960  934  16    -4  2  2 1307 1315  20    -2 10  2  131  125  26

1 12  1   11   68 -11     5-15  2  144  160  41     4 -6  2  152  124  18    -2  2  2  283 1560-282     0 10  2  240  233  10

3 12  1    0   28  -1     7-15  2  413  366  20     6 -6  2  216  198  19     0  2  2 1028  971   9     2 10  2  614  587   8

5 12  1  108   50  56    -8-14  2   22   52 -22     8 -6  2  265  249  20     2  2  2 1275 1307  18     4 10  2  326  297  14

7 12  1  155  120  44    -6-14  2  391  401  18    10 -6  2  124  110  67     4  2  2  315  341   9     6 10  2  264  249  19

9 12  1    0   52  -1    -4-14  2  731  798  13   -11 -5  2  294  263  27     6  2  2  163   97  24     8 10  2    0   41  -1

-8 13  1  141   78  45    -2-14  2  737  724  14    -9 -5  2  490  480  14     8  2  2   67   45 -67    -9 11  2   82   16 -82

-6 13  1    0   69  -1     0-14  2  687  625   8    -7 -5  2  799  786  15    10  2  2  433  369  18    -7 11  2  243  277  20

-4 13  1  185  133  25     2-14  2  275  277  18    -5 -5  2  713  698  14   -11  3  2  179  156  42    -5 11  2  124  123  35

-2 13  1  194  169  22     4-14  2   53  132 -53    -3 -5  2 1207 1166  22    -9  3  2  588  565  12    -3 11  2  507  488  12

0 13  1  307  308  17     6-14  2  332  353  20    -1 -5  2 1777 1754  12    -7  3  2  439  389  10    -1 11  2  767  760  18

2 13  1   36   64 -35     8-14  2   19   51 -18     1 -5  2 2077 2152  14    -5  3  2  642  620  10     1 11  2  751  759  10

4 13  1   75   11 -75    -9-13  2  187  170  47     3 -5  2 2112 2121  22    -3  3  2 1805 1841  18     3 11  2  949  966  18

6 13  1  136  152  48    -7-13  2  509  569  17     5 -5  2  960  936  19    -1  3  2 1552 1532  13     5 11  2  501  492  13

8 13  1  129   79  68    -5-13  2  357  412  19     7 -5  2  422  373  16     1  3  2 2988 2998  11     7 11  2  237  287  28

-9 14  1  189  120  40    -3-13  2  254  206  18     9 -5  2  238  233  25     3  3  2 1789 1798  20     9 11  2  244  224  32

-7 14  1   85  128 -84    -1-13  2  636  609   8    11 -5  2  226  181  36     5  3  2 1376 1410  27    -8 12  2  288  283  22

-5 14  1  164  196  32     1-13  2  942  973  21   -12 -4  2   80   58 -80     7  3  2  341  329  14    -6 12  2  625  616  12

-3 14  1  150   89  31     3-13  2  786  790  16   -10 -4  2  248  264  24     9  3  2  436  439  16    -4 12  2 1166 1158  21

-1 14  1  114   90  46     5-13  2  528  534  13    -8 -4  2  247  239  19    11  3  2  212  187  36    -2 12  2  902  902  17

1 14  1    0   23  -1     7-13  2   99   95 -98    -6 -4  2 1478 1438  28   -12  4  2   43   66 -43     0 12  2  728  722  11

3 14  1    0   11  -1     9-13  2  165  122  44    -4 -4  2 2178 2210  22   -10  4  2  287  314  23     2 12  2  323  274  10

5 14  1   70   81 -70   -10-12  2    0   48  -1    -2 -4  2 3154 3214  17    -8  4  2  298  315  16     4 12  2  303  358  18

7 14  1  100   48 -99    -8-12  2  139  108  56     0 -4  2 2242 2246  13    -6  4  2 1591 1643  27     6 12  2  392  453  17

-8 15  1   83   46 -83    -6-12  2  434  468  15     2 -4  2 2153 2101  19    -4  4  2 2188 2284  22     8 12  2  243  272  32

-6 15  1  109   76  78    -4-12  2  983  965  19     4 -4  2  647  638  13    -2  4  2  423 3111-422    -9 13  2    0  111  -1

-4 15  1    0   65  -1    -2-12  2 1165 1145  22     6 -4  2  798  801  15     0  4  2 1872 1874  11    -7 13  2  429  469  17

-2 15  1  118   11  43     0-12  2  946  923  12     8 -4  2  678  656  13     2  4  2 1807 1713  19    -3 13  2  364  373  14

0 15  1  126  124  28     2-12  2  790  740  15    10 -4  2  305  310  25     4  4  2  793  810  14    -1 13  2  779  764  12

2 15  1  174  131  21     4-12  2  207  227  22   -11 -3  2  200  193  38     6  4  2  871  844  14     1 13  2 1105 1116  17

TABLE 2.Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3 13  2  877  883  20     3-14  3  163  104  30    -2 -5  3    0   12  -1    -8  3  3  135  161  32     4 11  3  178  173  25

5 13  2  500  519  16     5-14  3    0   66  -1     0 -5  3  167  163  12    -6  3  3   89  106  33     6 11  3    0   79  -1

7 13  2  166  106  44     7-14  3   95   12 -95     2 -5  3  144  158  14    -4  3  3  151  152  13     8 11  3    0   41  -1

-8 14  2  124   61  63   -10-13  3  132   81  85     4 -5  3  216  209  14    -2  3  3  163  163   9    -9 12  3   60   49 -59

-6 14  2  646  640  13    -8-13  3  113   22  95     6 -5  3  113  113  37     0  3  3    0   15  -1    -7 12  3   94   78 -93

-4 14  2  689  686  11    -6-13  3    0   96  -1     8 -5  3  188  147  27     2  3  3   40   43 -40    -5 12  3    0   25  -1

-2 14  2  868  860  17    -4-13  3  132  151  35    10 -5  3   46   50 -45     4  3  3  155  130  17    -3 12  3   15   58 -14

0 14  2  370  354  19    -2-13  3  115   98  37   -11 -4  3    0   83  -1     8  3  3    0   87  -1    -1 12  3  205  195  13

2 14  2  267  264  14     0-13  3   76   92  49    -9 -4  3  133  106  41    10  3  3   93   96 -93     1 12  3  143  138  19

4 14  2  410  434  17     2-13  3  195  181  21    -7 -4  3   74   59 -73   -11  4  3    0  121  -1     3 12  3    0   24  -1

6 14  2  282  333  24     4-13  3  243  246  21    -5 -4  3   90   98  28    -9  4  3   55   34 -55     5 12  3    0   93  -1

8 14  2   76  200 -75     6-13  3  182  166  30    -3 -4  3  145  154  11    -7  4  3   48   88 -48     7 12  3  171  177  44

-9 15  2  163  115  49     8-13  3    0   93  -1    -1 -4  3    0   47  -1    -5  4  3  103   84  23     9 12  3   60   63 -60

-7 15  2  187  170  35    -9-12  3   66   30 -66     1 -4  3   65   41  17    -3  4  3  116  131  15   -10 13  3    0   76  -1

-5 15  2   68   73 -67    -7-12  3  121  124  61     3 -4  3    0   14  -1    -1  4  3   53   66  22    -8 13  3    0    5  -1

-3 15  2  475  480  14    -5-12  3    0   11  -1     5 -4  3  134  116  23     1  4  3   38   59 -38    -6 13  3    0  126  -1

-1 15  2  151  135  22    -3-12  3   41   24 -40     7 -4  3    0   72  -1     3  4  3    0   15  -1    -4 13  3  167  159  30

1 15  2  318  291  12    -1-12  3  208  171  31     9 -4  3  147   93  41     5  4  3  145  115  22    -2 13  3   85  138 -84

3 15  2  391  444  17     1-12  3  133  131  20    11 -4  3  105   11-104     7  4  3   65   82 -65     0 13  3  129  112  34

5 15  2  175  213  42     3-12  3   38   44 -37   -12 -3  3   58   11 -58     9  4  3    3   80  -3     2 13  3  198  195  17

7 15  2  221  253  38     5-12  3  105   84  53   -10 -3  3   34   57 -34    11  4  3    0    7  -1     4 13  3  206  246  27

-8 16  2  310  251  24     7-12  3  168  207  37    -8 -3  3  212  159  20   -12  5  3  127   55  89     6 13  3  142  144  49

-6 16  2  176   69  35     9-12  3    0   76  -1    -6 -3  3   83   95  39   -10  5  3  104   12  73     8 13  3    0   31  -1

-4 16  2  212  205  26   -10-11  3  158   52  55    -4 -3  3  132  124  13    -8  5  3   99   50  45    -9 14  3    0   71  -1

-2 16  2  295  270  19    -8-11  3  125  173  56    -2 -3  3  151  144   9    -6  5  3   91  136  46    -7 14  3  101   28  97

0 16  2  198  154  46    -6-11  3    0   39  -1     0 -3  3   48   82 -48    -4  5  3  189  205  13    -5 14  3  149  201  35

2 16  2   78   86 -77    -4-11  3   46   49 -45     2 -3  3  108  106  17    -2  5  3    0   35  -1    -3 14  3   58   15 -58

4 16  2  207  222  31    -2-11  3    0   75  -1     4 -3  3  199  187  13     0  5  3  101  108  18    -1 14  3  219  225  15

6 16  2  137   33  58     0-11  3   75   77  42     6 -3  3   81   61  64     2  5  3  127  128  11     1 14  3    0    4  -1

-7 17  2    0   34  -1     2-11  3  114  188  34     8 -3  3   77   26 -77     4  5  3  208  196  14     3 14  3  196  175  27

-5 17  2  522  509  16     4-11  3  120  191  40    10 -3  3  100   57-100     6  5  3   91   55  59     5 14  3  103   75-103

-3 17  2    0   56  -1     6-11  3   81  119 -81   -11 -2  3    0   43  -1    10  5  3   29   12 -28     7 14  3    0    7  -1

-1 17  2  118  105-117     8-11  3   96   29 -96    -9 -2  3   87   16 -87   -11  6  3  115   52  86    -8 15  3  131  102  58

1 17  2  350  338  26   -11-10  3  245  180  37    -7 -2  3  277  273  14    -9  6  3    0  117  -1    -6 15  3  127   90  54

3 17  2   63  151 -63    -9-10  3    0   56  -1    -5 -2  3  123   96  19    -7  6  3  280  258  14    -4 15  3    0   11  -1

5 17  2   17  128 -16    -7-10  3    0  162  -1    -3 -2  3   89   73  15    -5  6  3  215  231  14    -2 15  3  229  244  22

-6 18  2  177   60  39    -5-10  3  197  176  22    -1 -2  3  304  316   3    -3  6  3  177  180  13     0 15  3    0   20  -1

-4 18  2    0   47  -1    -3-10  3  176  182  19     1 -2  3   63   38  14    -1  6  3  162  158  19     2 15  3   94   91  49

-2 18  2  282  273  24    -1-10  3  187  162  29     3 -2  3   80   61  33     1  6  3  168  180  10     4 15  3    0   42  -1

0 18  2  126   61  36     1-10  3   42   27 -42     5 -2  3  210  186  14     3  6  3  125   39  23     6 15  3  132   31  58

2 18  2  162  186  30     3-10  3  131  160  28     7 -2  3   85  102 -84     5  6  3  178  174  20    -7 16  3  261  229  26

4 18  2  188  179  40     5-10  3  125  109  35     9 -2  3  113   54  61     7  6  3    0   55  -1    -5 16  3   94   27 -93

-5 19  2   54   22 -53     7-10  3   36   87 -35    11 -2  3    0   16  -1     9  6  3    0    7  -1    -3 16  3  107  139  68

-3 19  2  322  264  24     9-10  3    0   74  -1   -12 -1  3   80   62 -80   -12  7  3  151   47  61    -1 16  3  224  215  16

-1 19  2    0   49  -1   -10 -9  3    0   46  -1   -10 -1  3    0   54  -1   -10  7  3    0   48  -1     1 16  3   53   27 -53

1 19  2  151  158  34    -8 -9  3    0   74  -1    -8 -1  3   87   71  58    -8  7  3  135  109  36     3 16  3  151  129  46

3 19  2  116   94  91    -6 -9  3  261  243  16    -6 -1  3  224  224  13    -6  7  3   57   16 -57     5 16  3  174  137  40

-4 20  2  135  153  62    -4 -9  3  280  319  14    -4 -1  3  126   97  13    -4  7  3  160  134  17    -6 17  3   91   56 -91

-2 20  2  230  236  31    -2 -9  3  295  318  12    -2 -1  3   66  190 -65    -2  7  3  270  256  10    -4 17  3  349  336  19

0 20  2    0   13  -1     0 -9  3  201  162  10     0 -1  3  216  221   6     0  7  3  198  202   8    -2 17  3    0   93  -1

2 20  2  131  157  43     2 -9  3   84   49  46     2 -1  3  200  233   8     2  7  3   33   38 -32     0 17  3  163  159  26

-3-20  3   65   29 -65     4 -9  3    0   31  -1     4 -1  3   68   41  46     4  7  3  102  105  35     2 17  3  111  143  45

-1-20  3  189   70  57     6 -9  3    0   47  -1     6 -1  3   78  105 -77     6  7  3   97   19  53     4 17  3   53   69 -53

1-20  3   72   63 -72     8 -9  3   15   16 -14     8 -1  3  110   99  49     8  7  3  115   37  71     6 17  3   71   76 -70

-4-19  3  121   17  76    10 -9  3   31   16 -31    10 -1  3    0   23  -1   -11  8  3    0   35  -1    -5 18  3  118   82  65

-2-19  3    0   32  -1   -11 -8  3    0   44  -1   -11  0  3  113    3  91    -9  8  3  177  182  31    -3 18  3  144   86  45

0-19  3  130   11  39    -9 -8  3  204  193  31    -9  0  3    0    8  -1    -7  8  3    0   70  -1    -1 18  3   35    7 -34

2-19  3  145   64  49    -7 -8  3    0   58  -1    -7  0  3    0    3  -1    -5  8  3  331  343  12     1 18  3  158  158  29

4-19  3  156   64  52    -5 -8  3  319  327  12    -5  0  3   74    4  34    -3  8  3  179  173  16     3 18  3   70   25 -70

-5-18  3    0   99  -1    -3 -8  3  202  163  14    -3  0  3   32    5 -32    -1  8  3  171  145  10     5 18  3    0   54  -1

-3-18  3    0   70  -1    -1 -8  3  149  122  11    -1  0  3    0   18  -1     1  8  3  304  320  17    -4 19  3    0   13  -1

-1-18  3    0   25  -1     1 -8  3  286  293   7     1  0  3   82   27 -82     3  8  3  150  117  23    -2 19  3   88   39 -88

1-18  3  146  139  65     3 -8  3   65   69 -64     3  0  3   57    5  41     5  8  3  100   43  49     0 19  3   49   10 -48

3-18  3  147   55  43     5 -8  3   75   61 -75     5  0  3   67   14 -67     7  8  3  116  129  50     2 19  3   56   67 -55

-6-17  3    0   50  -1     7 -8  3   61   77 -60     7  0  3   84   35 -83     9  8  3    0   10  -1    -3 20  3  104   41-103

-4-17  3  265  306  25     9 -8  3    0   31  -1     9  0  3    0   31  -1   -10  9  3  115   59  69    -1 20  3   60   87 -60

-2-17  3  105  132  79   -12 -7  3    0   60  -1    11  0  3   93   24 -93    -8  9  3    0   55  -1     1 20  3    0   59  -1

0-17  3  126  159  36   -10 -7  3    0   56  -1   -12  1  3    0   37  -1    -6  9  3  248  244  16    -2-20  4  144  102  57

2-17  3   90   55 -89    -8 -7  3   89  156 -89   -10  1  3  115   70  57    -4  9  3  322  331  12     0-20  4  232  179  29

4-17  3    0   91  -1    -6 -7  3   29   16 -29    -8  1  3   26   81 -26    -2  9  3  308  322  12     2-20  4   81   30 -81

6-17  3  136   49  56    -4 -7  3  156  142  19    -6  1  3  256  231  12     0  9  3  122  109  17    -5-19  4  121  152 112

-7-16  3  215  213  39    -2 -7  3  305  321   9    -4  1  3  115   92  15     2  9  3   81   39  31    -3-19  4    0   39  -1

-5-16  3  145   39  51     0 -7  3  248  238  14    -2  1  3   57  177 -56     4  9  3    0   94  -1    -1-19  4  412  404  27

-3-16  3  112  113  68     2 -7  3   91   87  30     0  1  3  267  274   4     6  9  3    0   81  -1     1-19  4   22   43 -22

-1-16  3  196  182  20     4 -7  3  144   45  23     2  1  3   81  123  21     8  9  3   69   15 -68     3-19  4  198  159  33

1-16  3    0   44  -1     6 -7  3    0   68  -1     4  1  3  111  132  22    10  9  3   91    3 -90    -6-18  4  286  293  28

3-16  3  143  120  40     8 -7  3  112   86  58     6  1  3  107   14  33   -11 10  3  171  192  45    -4-18  4  320  303  21

5-16  3   80   76 -79    10 -7  3    0  105  -1     8  1  3  140  142  40    -9 10  3    0   43  -1    -2-18  4  377  382  19

7-16  3    0   24  -1   -11 -6  3   97   70 -96    10  1  3    0   36  -1    -7 10  3    0  125  -1     0-18  4  164  178  30

-8-15  3   86  111 -85    -9 -6  3  115   78  65   -11  2  3   72   74 -72    -5 10  3  197  202  19     2-18  4  155  150  43

-6-15  3   29   59 -28    -7 -6  3  195  180  21    -9  2  3  118   30  42    -1 10  3  189  170  20     4-18  4  235  281  33

-4-15  3    0   38  -1    -5 -6  3  157  189  18    -7  2  3  255  266  13     1 10  3   34   56 -34    -7-17  4  249  248  32

-2-15  3  231  240  23    -3 -6  3  153  151  14    -5  2  3   90  117  27     3 10  3  171  209  23    -5-17  4  265  241  26

0-15  3  101   77-100    -1 -6  3  136  126  16    -3  2  3   67   80  24     5 10  3    0   66  -1    -3-17  4  754  749  13

2-15  3  123   70  44     1 -6  3  201  142  15    -1  2  3  291  305   4     7 10  3   95   58 -95    -1-17  4  225  203  18

4-15  3    0   19  -1     3 -6  3  143   94  18     1  2  3   40   46 -40     9 10  3    0   18  -1     1-17  4  828  819  10

6-15  3   69   26 -69     5 -6  3  161  145  21     3  2  3   23   74 -22   -10 11  3    0   45  -1     3-17  4  153  205  44

-9-14  3  114   33-114     7 -6  3   79   61 -78     5  2  3  159  171  19    -8 11  3  162  125  35     5-17  4  344  293  21

-7-14  3    0   22  -1     9 -6  3    0   12  -1     7  2  3   99   70  47    -6 11  3    0   31  -1    -8-16  4  187  158  45

-5-14  3   61  127 -61   -12 -5  3    0   67  -1     9  2  3   14    1 -14    -4 11  3   38   40 -38    -6-16  4  544  555  16

-3-14  3    0   12  -1   -10 -5  3    0    9  -1    11  2  3    0   51  -1    -2 11  3    0   56  -1    -4-16  4  326  307  21

-1-14  3  192  176  22    -8 -5  3   61   60 -60   -12  3  3  149   10  64     0 11  3   72   58  46    -2-16  4  569  531  13

1-14  3   25    4 -24    -6 -5  3  185  178  17   -10  3  3   37   47 -36     2 11  3  115  148  24     0-16  4  372  371  12

TABLE 2.  Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                        Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2-16  4  158  189  38    -8 -6  4  154  136  28   -12  2  4  527  513  18    -6 10  4  782  806  14    -6-17  5    0   66  -1

4-16  4  415  415  18    -6 -6  4 1022 1072  21   -10  2  4  416  399  15    -4 10  4  450  438  11    -4-17  5  173  122  39

6-16  4    0  133  -1    -4 -6  4  714  714  11    -8  2  4 1367 1325  33    -2 10  4  770  772  15    -2-17  5  130  100  76

-9-15  4  257  265  36    -2 -6  4 1615 1603  21    -6  2  4  132  105  20     0 10  4  897  910  11     0-17  5   94   52  59

-5-15  4  479  498  16     0 -6  4 1491 1482  15    -4  2  4 2152 2102  20     2 10  4  427  447   8     2-17  5  274  278  24

-3-15  4  332  316  17     2 -6  4  916  955  16    -2  2  4  130  669-129     4 10  4  874  884  16     4-17  5    0   22  -1

-1-15  4  891  871  11     4 -6  4  950  953  19     0  2  4  754  765  12     6 10  4  442  459  16    -7-16  5    0   24  -1

1-15  4  240  225  14     6 -6  4  188  140  22     2  2  4 1971 1976  20     8 10  4  338  371  23    -5-16  5    0   23  -1

3-15  4  659  642  14     8 -6  4  922  889  16     4  2  4   86  122  39   -11 11  4  163  191  52    -3-16  5    0   92  -1

5-15  4  191   39  32    10 -6  4  125  105  72     6  2  4 1431 1390  32    -9 11  4    0   69  -1    -1-16  5  109   83  39

7-15  4  387  341  21   -11 -5  4  414  381  20     8  2  4  301  281  18    -7 11  4  813  808  17     1-16  5   72   78 -72

-8-14  4  459  523  19    -9 -5  4  256  272  21    10  2  4  517  517  17    -5 11  4  117   94  35     3-16  5    0  111  -1

-6-14  4  512  523  15    -7 -5  4 1247 1294  33   -11  3  4  117   40  72    -3 11  4 1350 1376  22     5-16  5  208  205  34

-4-14  4  351  374  16    -5 -5  4  296  298  11    -9  3  4  783  823  11    -1 11  4  452  457   7    -8-15  5  117   80  93

-2-14  4  540  538  12    -3 -5  4 1342 1360  22    -7  3  4  564  586  12     1 11  4 1252 1238  22    -6-15  5    0   98  -1

0-14  4  619  582   8    -1 -5  4 1096 1022  14    -5  3  4 1353 1405  24     3 11  4  139   99  31    -4-15  5   73   65 -73

2-14  4  275  297  19     1 -5  4 1398 1402  14    -3  3  4 1438 1353  19     7 11  4  114  164  93    -2-15  5  101  115  65

4-14  4  726  673  12     3 -5  4  489  477   9    -1  3  4 2763 2733  11     9 11  4  226  201  37     0-15  5  205  192  18

6-14  4  393  395  20     5 -5  4 1558 1596  30     1  3  4 1184 1137  14   -10 12  4  555  552  17     2-15  5    0   39  -1

-9-13  4  267  299  32     7 -5  4  421  432  13     3  3  4 1455 1519  24    -8 12  4  230  167  26     4-15  5    0  138  -1

-7-13  4  409  445  20     9 -5  4  514  529  15     5  3  4  552  598  10    -6 12  4  185  162  27     6-15  5    0   87  -1

-5-13  4  214  180  25   -12 -4  4  719  719  16     7  3  4  900  923  15    -4 12  4  903  910  22    -9-14  5    0   35  -1

-3-13  4  102   87  51   -10 -4  4  798  788  14     9  3  4  125   69  60    -2 12  4  319  300  14    -7-14  5  126   90  58

-1-13  4  126   83  25    -8 -4  4  361  357  14   -12  4  4  740  760  20     0 12  4  353  353   9    -5-14  5  198  156  27

1-13  4  101  115  31    -6 -4  4  759  792  16   -10  4  4  746  795  12     2 12  4  919  889  15    -3-14  5  114  150  46

3-13  4  293  285  18    -4 -4  4 1225 1214  23    -8  4  4  345  332  14     4 12  4   69  101 -69    -1-14  5  124  131  88

5-13  4  652  619  12    -2 -4  4  157   83  10    -6  4  4  899  949  19     8 12  4  519  582  19     1-14  5   85   83 -84

7-13  4  504  466  16     0 -4  4  224  280   5    -4  4  4 1291 1284  23    -9 13  4  446  431  17     3-14  5   68  146 -67

-10-12  4  518  533  20     2 -4  4 1458 1414  22    -2  4  4  219  222   9    -7 13  4  521  511  14     5-14  5   88   49 -87

-8-12  4    0  112  -1     4 -4  4  800  837  17     0  4  4  318  335   4    -5 13  4  206  225  23     7-14  5   31   52 -30

-6-12  4   79   59 -79     6 -4  4  367  333  13     2  4  4 1284 1258  23    -3 13  4  243  236  18   -10-13  5    0   77  -1

-4-12  4  802  784  13     8 -4  4  674  647  14     4  4  4  745  795  15    -1 13  4  204  175  14    -8-13  5    0   33  -1

-2-12  4  460  463  11    10 -4  4  673  666  18     6  4  4  447  482  12     1 13  4  279  264  12    -6-13  5  256  304  23

0-12  4  245  252  11   -11 -3  4   60   73 -60     8  4  4  694  692  13     3 13  4  293  285  18    -4-13  5  162  118  27

2-12  4  992  973  19    -9 -3  4  771  786  15    10  4  4  748  700  18     5 13  4  615  592  14    -2-13  5  237  218  19

4-12  4   33   78 -32    -7 -3  4  547  538  11   -11  5  4  391  451  20     7 13  4  314  306  25     0-13  5  161  153  19

6-12  4  241  228  24    -5 -3  4 1345 1358  24    -9  5  4  372  387  15    -8 14  4  392  422  19     2-13  5   83   66 -82

8-12  4  499  504  17    -3 -3  4 1261 1142  19    -7  5  4 1358 1375  32    -6 14  4  588  583  13     4-13  5  125  154  45

-11-11  4   37  146 -36    -1 -3  4 2653 2642  26    -5  5  4  356  385  10    -4 14  4  245  260  21     6-13  5    0    2  -1

-7-11  4  773  772  19     1 -3  4 1028  967  13    -3  5  4 1566 1560  21    -2 14  4  573  599  12     8-13  5   50   24 -49

-5-11  4  183  179  24     3 -3  4 1500 1537  24    -1  5  4 1372 1262  14     0 14  4  482  477  12    -9-12  5  133  156  61

-3-11  4 1195 1221  20     5 -3  4  596  620  12     1  5  4 1500 1480  32     2 14  4  317  318  12    -7-12  5    0    3  -1

-1-11  4  179  139  20     7 -3  4 1061 1033  24     3  5  4  564  538  11     4 14  4  536  516  15    -5-12  5  111   40  48

1-11  4 1176 1217  15     9 -3  4   48   35 -48     5  5  4 1469 1485  33     6 14  4  505  509  17    -3-12  5  221  238  18

3-11  4  193  211  20   -12 -2  4  539  517  18     7  5  4  366  371  15    -9 15  4  370  354  23    -1-12  5  179  212  15

5-11  4  977  945  17   -10 -2  4  383  371  16     9  5  4  456  460  17    -7 15  4  195  140  32     1-12  5   80   82  41

7-11  4   99   74 -98    -8 -2  4 1332 1340  24   -12  6  4  280  243  29    -5 15  4  549  541  14     3-12  5  101   24  53

9-11  4  333  318  23    -6 -2  4    0  150  -1   -10  6  4  899  955  19    -3 15  4  147  184  36     5-12  5   59   67 -59

-10-10  4  352  375  23    -4 -2  4 2134 2066  20    -8  6  4  149  121  32    -1 15  4  769  794  10     7-12  5  128   33  55

-8-10  4  325  342  20    -2 -2  4  751  745  12    -6  6  4  895  922  16     1 15  4  262  271  15   -10-11  5    0   69  -1

-6-10  4  790  868  20     0 -2  4 1111 1096  11    -4  6  4  872  905  17     3 15  4  623  631  14    -8-11  5  153  145  41

-4-10  4  459  439  10     2 -2  4 1793 1768  19    -2  6  4 1397 1415  22     5 15  4  103   34-102    -6-11  5  213  194  21

-2-10  4 1066 1079  18     4 -2  4  343  358  10     0  6  4 1675 1655  15     7 15  4  340  337  26    -4-11  5  281  278  15

0-10  4  590  621   7     6 -2  4 1353 1332  33     2  6  4 1008 1014  19    -8 16  4  174  186  41    -2-11  5  160  160  21

2-10  4   94  130  42     8 -2  4  296  278  19     4  6  4 1077 1052  21    -6 16  4  511  532  16     0-11  5   53   42 -52

4-10  4  662  677  11    10 -2  4  601  559  16     6  6  4  124  107  37    -4 16  4  290  299  21     2-11  5    0    8  -1

6-10  4  319  350  17   -13 -1  4    0   69  -1     8  6  4  971  979  17    -2 16  4  355  362  17     4-11  5   58   57 -58

8-10  4  388  372  19   -11 -1  4   78   34 -78    10  6  4  165  164  51     0 16  4  572  552   9     6-11  5    0   15  -1

-11 -9  4  317  356  30    -9 -1  4   22   60 -21   -11  7  4    0   33  -1     2 16  4  331  334  14     8-11  5  167    5  40

-9 -9  4  163  184  41    -7 -1  4  881  901  18    -9  7  4  329  318  17     4 16  4  465  517  18   -11-10  5    0   10  -1

-7 -9  4  203  256  25    -5 -1  4 1008  982  17    -7  7  4  748  774  13     6 16  4  160  181  50    -9-10  5    0   50  -1

-5 -9  4 1253 1209  22    -3 -1  4 1835 1890  17    -5  7  4  695  703  12    -7 17  4  312  303  25    -7-10  5  239  267  20

-3 -9  4  336  300  11    -1 -1  4 2691 2663  18    -3  7  4 1305 1273  25    -5 17  4    0   52  -1    -5-10  5  130  114  32

-1 -9  4 2628 2675  18     1 -1  4 1835 1938  11    -1  7  4 1314 1283  16    -3 17  4  790  795  13    -3-10  5  109  112  33

1 -9  4  375  328  11     3 -1  4  971  988  16     1  7  4 1242 1249  27    -1 17  4  285  274  15    -1-10  5   88   63  30

3 -9  4 1413 1376  31     5 -1  4  900  930  19     3  7  4  660  637  10     1 17  4  667  681  10     1-10  5  107  143  50

5 -9  4  309  294  14     7 -1  4  130   95  33     5  7  4  761  747  18     3 17  4  135  190  58     3-10  5    0   45  -1

7 -9  4  341  300  18     9 -1  4  179   78  32     7  7  4   63  123 -63     5 17  4  270  248  31     5-10  5   59  116 -58

9 -9  4  367  342  20    11 -1  4  126   17  90     9  7  4  120   50  74    -6 18  4  228  273  34     7-10  5   45   14 -44

-12 -8  4  198  199  45   -12  0  4  223  225  34   -10  8  4    0   83  -1    -4 18  4  263  279  26     9-10  5  216  179  33

-10 -8  4  167  118  43   -10  0  4  902  875  15    -8  8  4 1501 1480  37    -2 18  4  241  199  28   -10 -9  5   81    7 -80

-8 -8  4 1452 1499  26    -8  0  4  751  736  16    -6  8  4  587  571  10     0 18  4  318  334  16    -8 -9  5  102  107  60

-6 -8  4  452  488  12    -6  0  4 3109 3243  25    -4  8  4 2722 2841  27     2 18  4  284  277  17    -6 -9  5  120  113  32

-4 -8  4 2891 2928  26    -4  0  4 1692 1577  19    -2  8  4  591  591  21     4 18  4  307  339  28    -4 -9  5  100  123  35

-2 -8  4  400  400   8    -2  0  4 3705 3736  14     0  8  4  302  303  10    -5 19  4  184  172  39    -2 -9  5    0   78  -1

0 -8  4  720  694   9     0  0  4 3721 3777  20     2  8  4 2822 2851  19    -3 19  4  162  190  44     0 -9  5  351  333  12

2 -8  4 2433 2594  26     2  0  4 1101 1092  20     4  8  4  404  406  12    -1 19  4  436  450  18     2 -9  5  140  142  24

4 -8  4  197  204  19     4  0  4 3058 3077  24     6  8  4 1448 1469  27     1 19  4  115  107  51     4 -9  5  223  195  23

6 -8  4 1470 1413  26     6  0  4  522  477  14     8  8  4   96  138 -95     3 19  4  174  135  46     6 -9  5  112   23  51

10 -8  4  292  251  27     8  0  4  944  935  18    10  8  4  242  269  36    -2 20  4  153  136  49     8 -9  5   68   47 -68

-11 -7  4   54   48 -54    10  0  4  333  254  22   -11  9  4  306  283  27     0 20  4   87  106 -87   -11 -8  5    0   84  -1

-9 -7  4  131  129  48   -13  1  4    0   62  -1    -9  9  4  300  296  20    -3-20  5   24  101 -24    -9 -8  5    0    9  -1

-7 -7  4  569  565  11   -11  1  4   99   27 -98    -7  9  4    0   82  -1    -1-20  5    0   88  -1    -7 -8  5   79   74 -78

-5 -7  4  489  476  10    -9  1  4  133   66  35    -5  9  4 1357 1380  33     1-20  5   52   53 -51    -5 -8  5  121  102  27

-3 -7  4 1151 1170  26    -7  1  4  871  928  15    -3  9  4  574  583  11    -4-19  5  173   80  41    -3 -8  5    0   99  -1

-1 -7  4 1291 1301  19    -5  1  4 1052 1058  25    -1  9  4 2522 2576  18    -2-19  5  173   69  40    -1 -8  5   81   13  37

1 -7  4 1401 1386  17    -3  1  4 1795 1841  17     1  9  4  349  321   7     0-19  5    0   47  -1     1 -8  5   73   70  50

3 -7  4  693  674  13    -1  1  4 2834 2766  28     3  9  4 1276 1281  23     2-19  5   59   10 -58     3 -8  5  280  297  13

5 -7  4  725  755  11     1  1  4 1673 1795  14     5  9  4  299  287  17    -5-18  5    0   88  -1     5 -8  5  129  146  34

7 -7  4  127  149  44     3  1  4 1054 1076  23     7  9  4  245  241  25    -3-18  5  143   82  55     7 -8  5  133  175  42

9 -7  4   64   48 -63     5  1  4  850  886  17     9  9  4  364  362  23    -1-18  5   80   22 -79     9 -8  5   68   12 -68

-12 -6  4  219  196  38     7  1  4  142  102  31   -10 10  4  378  403  20     1-18  5   61   19 -61   -12 -7  5    0   58  -1

-10 -6  4  944  945  16     9  1  4   69   54 -68    -8 10  4  356  398  17     3-18  5   67   74 -66   -10 -7  5  198  200  34

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-8 -7  5  113  160  44    -4  1  5  195  193  10     4  9  5  218  202  20    -5-17  6  275  240  26    -1 -7  6 1171 1123  36

-6 -7  5   53   85 -53    -2  1  5  116  243-116     6  9  5    0   44  -1    -1-17  6   86  107 -85     1 -7  6 1134 1123  29

-4 -7  5  288  295  11     0  1  5  212  219   5     8  9  5  119   75  71     1-17  6  390  381  15     3 -7  6  846  872  16

-2 -7  5  302  292   9     2  1  5  224  232  10   -11 10  5    0   59  -1     3-17  6  292  283  24     5 -7  6   97   73  48

0 -7  5   73   83 -72     4  1  5   79   48  43    -9 10  5   80   98 -79    -8-16  6    0   61  -1     7 -7  6  181  129  32

2 -7  5  297  281  11     6  1  5    0   31  -1    -7 10  5  304  302  16    -6-16  6  215  198  32     9 -7  6  323  328  24

4 -7  5   71   11 -71     8  1  5   28   29 -28    -5 10  5   95   53  43    -4-16  6  250  274  24   -12 -6  6    0   57  -1

6 -7  5    0   20  -1    10  1  5  145   40  55    -3 10  5  196  215  17    -2-16  6   78   60 -78   -10 -6  6  536  528  16

8 -7  5   76   54 -75   -13  2  5  131   60  87    -1 10  5   92   54  35     0-16  6  251  204  16    -8 -6  6   92   23  52

-11 -6  5   71   74 -71   -11  2  5  113  160  80     1 10  5   54   55 -54     2-16  6  124   72  71    -6 -6  6  624  625  10

-9 -6  5    0   26  -1    -9  2  5  163  174  28     3 10  5    0   39  -1     4-16  6    0   41  -1    -4 -6  6 1049 1003  18

-7 -6  5  288  303  15    -7  2  5  177  178  20     5 10  5    0   77  -1    -9-15  6  178  236  51    -2 -6  6  357  337   8

-5 -6  5  253  248  12    -5  2  5  471  454   8     7 10  5  110    7  88    -7-15  6   71  127 -71     0 -6  6 1316 1313  17

-3 -6  5  264  263   9    -3  2  5  142  115  11     9 10  5  218  145  39    -5-15  6  486  483  16     2 -6  6 1004 1027  19

-1 -6  5    0   18  -1    -1  2  5   55   63  23   -10 11  5  116   73  78    -3-15  6    0   52  -1     4 -6  6  929  904  20

1 -6  5  168  145  10     1  2  5   32    6 -31    -6 11  5  235  198  20    -1-15  6  492  491  10     6 -6  6  343  357  16

3 -6  5  218  248  14     3  2  5  194  190  14    -4 11  5  299  314  15     1-15  6  327  307  12     8 -6  6  395  375  19

5 -6  5  217  235  17     5  2  5  161  191  24    -2 11  5  100  106  42     3-15  6  225  185  27   -11 -5  6  248  254  30

7 -6  5  126   89  44     7  2  5    0   11  -1     0 11  5  136   52  25     5-15  6  126   19  60    -9 -5  6  259  261  20

9 -6  5    0   39  -1     9  2  5  112   63  74     2 11  5    0   39  -1    -8-14  6  427  463  20    -7 -5  6 1533 1556  32

-12 -5  5  154   82  57   -12  3  5  180   72  49     4 11  5    0   27  -1    -6-14  6  104   94  94    -5 -5  6 1904 1855  25

-10 -5  5   48   34 -48   -10  3  5    0   60  -1     6 11  5    0   12  -1    -4-14  6  151  107  32    -3 -5  6 2152 2128  21

-8 -5  5  166  119  25    -8  3  5  189  192  21     8 11  5   99    3 -99    -2-14  6  493  501  13    -1 -5  6  413  407   5

-6 -5  5    0   37  -1    -6  3  5  188  193  16    -9 12  5  219  184  27     0-14  6  287  298  16     1 -5  6  748  721  10

-4 -5  5  291  288   9    -4  3  5  326  308   8    -7 12  5    0    6  -1     2-14  6  767  761  16     3 -5  6  938  959  19

-2 -5  5   73   13  28    -2  3  5    0    5  -1    -3 12  5  184  218  22     4-14  6  226  202  26     5 -5  6  151  159  27

0 -5  5  188  171   7     0  3  5   58   24 -57    -1 12  5  170  167  15     6-14  6  167  125  41     7 -5  6  314  309  18

2 -5  5  213  197  12     2  3  5   77   25  30     1 12  5   21   49 -21    -9-13  6  205   45  34     9 -5  6    0   55  -1

4 -5  5    0   15  -1     6  3  5   61    4 -61     3 12  5   72   42 -72    -7-13  6  529  550  16   -12 -4  6  201  191  40

6 -5  5   78   54 -77     8  3  5    0    1  -1     5 12  5   77  104 -77    -5-13  6  926  917  16   -10 -4  6  331  332  19

8 -5  5  132   24  46    10  3  5   72   10 -71     7 12  5   52    9 -51    -3-13  6  850  837  13    -8 -4  6  856  817  19

10 -5  5   52    5 -51   -11  4  5  174  148  39   -10 13  5  151  112  56    -1-13  6  527  524  11    -6 -4  6 1046 1078  20

-11 -4  5   58  163 -58    -9  4  5   74   71 -74    -8 13  5   99   34 -98     1-13  6    0   81  -1    -4 -4  6  150  132  14

-9 -4  5   89   48 -89    -7  4  5  222  193  15    -6 13  5  310  316  19     3-13  6  220  258  23    -2 -4  6  296  319   8

-7 -4  5  117  148  32    -5  4  5  197  167  13    -4 13  5  101   75  52     5-13  6  319  377  20     0 -4  6 2093 2074  14

-5 -4  5  201  209  13    -3  4  5   30   11 -30    -2 13  5  215  201  20     7-13  6   69    6 -69     2 -4  6 2527 2531  23

-3 -4  5   46   73 -46    -1  4  5  147  159   8     0 13  5  222  227  14   -10-12  6  250  273  33     4 -4  6 1626 1612  29

-1 -4  5  191  187   6     1  4  5   86    7  18     2 13  5   18   76 -18    -8-12  6  250  246  24     6 -4  6  537  532  13

1 -4  5   85   70  16     3  4  5   88   77  36     4 13  5  173  191  33    -6-12  6  699  740  11     8 -4  6  185  176  32

5 -4  5    0   62  -1     5  4  5   52   70 -52     6 13  5   59   44 -59    -4-12  6  185  129  23    10 -4  6  102   65-102

7 -4  5    0   18  -1     7  4  5    0   63  -1    -9 14  5  167   83  40    -2-12  6   56   62 -56   -13 -3  6  238  208  40

9 -4  5  153   84  43     9  4  5   90   46 -90    -7 14  5    0   94  -1     0-12  6  981 1007  13   -11 -3  6  161  127  47

-12 -3  5   13   87 -13   -12  5  5  109  112-109    -5 14  5  124   91  46     2-12  6  828  841  16    -9 -3  6  828  812  15

-10 -3  5   74   71 -73   -10  5  5  115   17  58    -3 14  5  197  206  25     4-12  6  874  825  16    -7 -3  6 1294 1234  21

-8 -3  5  199  180  22    -8  5  5  122  132  36    -1 14  5  105   82  33     6-12  6  106  107  84    -5 -3  6 2573 2593  23

-6 -3  5  153  172  19    -6  5  5    0   59  -1     1 14  5  110  110  37     8-12  6  154  111  51    -3 -3  6 1422 1419  20

-4 -3  5  318  311   7    -4  5  5  281  280  10     3 14  5   65   61 -64   -11-11  6  300  319  33    -1 -3  6  958 1033  14

-2 -3  5   43   33 -42    -2  5  5  129   84  18     5 14  5   60   19 -59    -9-11  6  176   85  37     1 -3  6  191  164   8

0 -3  5  119  102  14     0  5  5  190  120  31     7 14  5  100    7 -99    -7-11  6  906  909  18     3 -3  6  293  299  11

2 -3  5   48   34 -47     2  5  5  284  305   7    -8 15  5    0   54  -1    -5-11  6  548  522  11     5 -3  6  568  550  14

4 -3  5   97   11  33     4  5  5   40   40 -39    -6 15  5   56   90 -55    -3-11  6  975  952  19     7 -3  6    0   44  -1

6 -3  5    0   20  -1     6  5  5  110   61  44    -4 15  5    0   40  -1    -1-11  6  131  103  23     9 -3  6  202  145  34

8 -3  5   96    6 -96     8  5  5   66   46 -66    -2 15  5   50   77 -49     1-11  6  531  516   7   -12 -2  6  497  479  19

10 -3  5  106    4-106    10  5  5    0   44  -1     0 15  5  173  183  21     3-11  6  275  352  18   -10 -2  6  145  143  40

-13 -2  5   55   83 -54   -11  6  5    0   79  -1     2 15  5    0   50  -1     5-11  6    9   93  -8    -8 -2  6  623  589  14

-9 -2  5  148  172  35    -9  6  5   89   40 -89     4 15  5  142  115  47     7-11  6    0   36  -1    -6 -2  6  611  579  10

-7 -2  5  207  202  17    -7  6  5  256  257  15     6 15  5  168   92  46   -10-10  6    0   72  -1    -4 -2  6  241  222   9

-5 -2  5  464  451   8    -5  6  5  249  228  12    -7 16  5  142   41  55    -8-10  6  163  137  34    -2 -2  6 1199 1184  18

-3 -2  5  133   91  11    -3  6  5  251  250  10    -5 16  5    0   34  -1    -6-10  6  124   67  42     0 -2  6  637  629  21

-1 -2  5  115  120  24    -1  6  5    0   14  -1    -3 16  5  192  169  28    -4-10  6  497  463  10     2 -2  6 1596 1585  22

1 -2  5   67   83  28     1  6  5  115  116  16    -1 16  5    0   17  -1    -2-10  6    0   56  -1     4 -2  6  962  961  20

3 -2  5  131  125  18     3  6  5  159  169  20     1 16  5  127   22  33     0-10  6   81   72 -81     6 -2  6  706  706  13

5 -2  5   77  117 -76     5  6  5  159  157  26     3 16  5    0  144  -1     2-10  6  329  347  13     8 -2  6  594  573  14

7 -2  5    0   43  -1     7  6  5  108   15  58     5 16  5  145  148  62     4-10  6  383  404  14    10 -2  6  250  263  33

9 -2  5    0  113  -1     9  6  5    0   78  -1    -6 17  5  115  110  75     6-10  6  425  429  17   -13 -1  6  435  438  24

-12 -1  5    0  155  -1   -12  7  5  102   77-102    -4 17  5   91   40 -90     8-10  6  405  428  21   -11 -1  6  906  867  19

-10 -1  5  111   75  55   -10  7  5  247  232  25    -2 17  5    0   80  -1   -11 -9  6  329  336  27    -9 -1  6  629  627  12

-8 -1  5   77   71 -77    -8  7  5  190  180  25     0 17  5   81  140 -81    -9 -9  6  749  756  13    -7 -1  6  760  729  16

-6 -1  5  340  358  10    -6  7  5    0   72  -1     2 17  5  234  249  20    -7 -9  6  210  161  21    -5 -1  6  554  525  11

-4 -1  5  167  148  10    -4  7  5  352  357  10     4 17  5    0   45  -1    -5 -9  6  541  535  10    -3 -1  6  489  492  10

-2 -1  5  305  307   6    -2  7  5   95  288 -95    -5 18  5  107  139-107    -3 -9  6  630  606  13    -1 -1  6 1530 1457  16

0 -1  5  176  181   8     0  7  5  111  129  16    -3 18  5  129   79  52    -1 -9  6  867  863  10     1 -1  6 1972 1946  30

2 -1  5  260  270   9     2  7  5  262  261   9    -1 18  5   80   73 -80     1 -9  6  774  758   9     3 -1  6  917  943  17

4 -1  5  100   36  28     4  7  5  155   55  23     1 18  5   98    7  62     3 -9  6  966  941  21     5 -1  6  401  411  11

6 -1  5    0   47  -1     8  7  5    0   59  -1     3 18  5    0   71  -1     5 -9  6  389  356  14     7 -1  6    0   31  -1

8 -1  5    0    1  -1   -11  8  5   29   74 -29    -4 19  5  133   48  60     7 -9  6  177  163  32     9 -1  6  365  340  20

10 -1  5    0   17  -1    -9  8  5  113   33  55    -2 19  5  145  101  52     9 -9  6  209  188  35   -12  0  6  147  115  59

-13  0  5   65   21 -65    -7  8  5   51  125 -50     0 19  5   40   11 -39   -12 -8  6  468  494  24   -10  0  6  403  400  16

-11  0  5    0   26  -1    -5  8  5  104  136  35     2 19  5    0   32  -1   -10 -8  6  311  294  23    -8  0  6 1000  991  20

-9  0  5   62    1 -62    -3  8  5    0   45  -1    -3 20  5  137   99  57    -8 -8  6  155  150  30    -6  0  6  536  551  10

-7  0  5   66   13 -66    -1  8  5  128   70  15    -1 20  5  111   48  54    -6 -8  6 1202 1209  22    -4  0  6 2739 2657  20

-5  0  5   43   25 -42     1  8  5  106   69  20    -2-20  6  133   65  65    -4 -8  6  484  479   9    -2  0  6  774  659  13

-3  0  5   56   15  34     3  8  5  240  259  17     0-20  6   81   77 -80    -2 -8  6  972  955  17     0  0  6  234  249   6

-1  0  5   53   42  19     5  8  5  123  127  41    -5-19  6  155  170  66     0 -8  6  740  740  10     2  0  6  189  176  12

1  0  5   82   11  14     7  8  5  161  139  37    -3-19  6    0   28  -1     2 -8  6  185  192  19     4  0  6  358  335  11

3  0  5   52   16 -52     9  8  5  159   56  47    -1-19  6   62   23 -62     4 -8  6  170  140  25     6  0  6  755  751  17

5  0  5   68    7 -67   -10  9  5  117   10  64     1-19  6    0   83  -1     6 -8  6  541  540  13     8  0  6  893  907  19

7  0  5   56   19 -55    -8  9  5  103  112  62    -6-18  6    0   37  -1     8 -8  6  639  616  16    10  0  6  652  626  16

9  0  5  138   31  47    -6  9  5  150  103  25    -4-18  6  185  233  40   -11 -7  6  563  556  18   -13  1  6  436  459  22

-12  1  5   78  140 -77    -4  9  5   99  133  37    -2-18  6  181  186  37    -9 -7  6  310  319  20   -11  1  6  876  901  18

-10  1  5  119  101  49    -2  9  5    0   61  -1     0-18  6  130  137  38    -7 -7  6  502  504  11    -9  1  6  657  667  11

-8  1  5  105   68  39     0  9  5  356  355  22     2-18  6  155  110  50    -5 -7  6  450  420  10    -7  1  6  733  691  16

-6  1  5  357  341  10     2  9  5  163  157  15    -7-17  6  206  186  41    -3 -7  6  396  388   9    -5  1  6  500  475   9

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-3  1  6  378  381   8     3  9  6 1058 1003  22     2-17  7  117   70  70     6 -7  7  116   90  56   -11  2  7    0   81  -1

-1  1  6 1640 1527  29     5  9  6  144  129  37     4-17  7  131   45  63     8 -7  7   57   11 -56    -9  2  7  143  160  33

1  1  6 2068 2092  14     7  9  6  105  113-105    -5-16  7    0   86  -1   -11 -6  7    0   63  -1    -7  2  7  109  132  33

3  1  6  918  981  18   -10 10  6   82   32 -82    -3-16  7  299  281  22    -9 -6  7  123   58  48    -5  2  7    0   32  -1

5  1  6  466  482  12    -8 10  6  289  311  21    -1-16  7   78   21 -77    -7 -6  7  119  105  33    -3  2  7  171  136  11

7  1  6  120   84  45    -6 10  6  304  286  16     1-16  7   66   77 -66    -5 -6  7   87   57  37    -1  2  7   22   94 -21

9  1  6  352  350  21    -4 10  6  727  731  15     3-16  7  203  160  31    -3 -6  7  231  254  12     1  2  7  102  103  16

-12  2  6  469  475  19    -2 10  6  165  107  22     5-16  7  129   49  63    -1 -6  7    0   22  -1     3  2  7   38   77 -38

-10  2  6   75  179 -75     0 10  6  222  231  12    -8-15  7  125  133  70     1 -6  7  154  161  17     5  2  7    0   11  -1

-8  2  6  522  492  11     2 10  6  383  369  16    -6-15  7   76  108 -76     3 -6  7   75   64 -74     7  2  7    0   70  -1

-6  2  6  748  772  13     4 10  6  457  468  14    -4-15  7  135  155  44     5 -6  7   94   84  58     9  2  7    0   82  -1

-4  2  6  417  417   9     6 10  6  504  486  15    -2-15  7   35   53 -35     7 -6  7   71   39 -71   -12  3  7   95  158 -94

-2  2  6  308 1387-308     8 10  6  487  489  20     0-15  7    0   40  -1     9 -6  7    0   97  -1   -10  3  7    0   83  -1

0  2  6  509  525   7   -11 11  6  427  439  19     2-15  7    0   84  -1   -12 -5  7    0  117  -1    -8  3  7    0   54  -1

2  2  6 1518 1496  23    -9 11  6  172  150  38     4-15  7    0   15  -1   -10 -5  7  158   56  35    -6  3  7  235  243  15

4  2  6  789  794  16    -7 11  6  999 1057  22     6-15  7   60   14 -59    -8 -5  7    0    7  -1    -4  3  7  298  290   9

6  2  6  736  767  15    -5 11  6  458  466  12    -9-14  7  149   11  61    -6 -5  7  233  239  14    -2  3  7   77   61  27

8  2  6  584  612  16    -3 11  6  998 1003  18    -7-14  7    0   43  -1    -4 -5  7  245  237  11     0  3  7   90   28  16

10  2  6  340  345  24    -1 11  6  162  153  16    -5-14  7   88   59 -88    -2 -5  7  222  229  11     2  3  7   40   74 -39

-13  3  6  272  261  33     1 11  6  604  589   9    -3-14  7   50   47 -49     0 -5  7   96   60  40     4  3  7   79   85  62

-11  3  6  146  177  48     3 11  6  474  496  13    -1-14  7  178  184  21     2 -5  7   58   41 -58     6  3  7  108   28  50

-9  3  6  924  905  22     5 11  6   70  124 -69     1-14  7    0   20  -1     4 -5  7    0   54  -1     8  3  7    0   16  -1

-7  3  6 1217 1246  22     7 11  6  161  204  50     3-14  7  161  181  36     6 -5  7   67   45 -67   -13  4  7    0    8  -1

-5  3  6 2530 2553  24   -10 12  6  248  323  30     5-14  7    0   26  -1     8 -5  7  163  115  40   -11  4  7    0   94  -1

-3  3  6 1359 1321  21    -8 12  6  161   97  37   -10-13  7   89   67 -88   -13 -4  7    0    8  -1    -9  4  7    0   28  -1

-1  3  6 1109 1155  16    -6 12  6  571  575  12    -8-13  7  116   47  68   -11 -4  7   77  108 -77    -7  4  7    0   48  -1

1  3  6  177  144   9    -4 12  6  585  549  12    -6-13  7   48   38 -48    -9 -4  7    0   13  -1    -5  4  7  101   73  27

3  3  6  163  174  18    -2 12  6  197  134  22    -4-13  7  142  118  32    -7 -4  7  110   67  32    -3  4  7    0   32  -1

5  3  6  622  610  13     0 12  6 1251 1267  16    -2-13  7  182  170  25    -5 -4  7  110   64  22    -1  4  7  103   96  21

7  3  6  155   47  32     2 12  6  803  787   9     0-13  7  171  146  19    -3 -4  7   86   69  24     1  4  7   83  107 -82

9  3  6  197  234  34     4 12  6  830  852  18     2-13  7  143   35  49    -1 -4  7  113  125  19     3  4  7   97  147  44

-12  4  6  256  220  30     6 12  6   84  101 -84     4-13  7  122   19  57     1 -4  7  137  147  12     5  4  7   86   44 -86

-10  4  6  326  293  17    -9 13  6  154  104  44     6-13  7  138  131  56     3 -4  7  133  143  23     7  4  7  122   39  51

-8  4  6  803  811  12    -7 13  6  745  729  15   -11-12  7  128   83 118     5 -4  7   69   75 -69     9  4  7  110   65-109

-6  4  6  845  818  17    -5 13  6  969  962  22    -9-12  7  149  119  47     7 -4  7    0   26  -1   -12  5  7  137   81  64

-4  4  6   82  102  31    -3 13  6  880  878  16    -7-12  7    0   38  -1     9 -4  7   78   12 -77   -10  5  7  124   70  54

-2  4  6  252  631-252    -1 13  6  415  419  13    -5-12  7   48   46 -47   -12 -3  7  155  143  60    -8  5  7  124   18  35

0  4  6 2197 2198  27     1 13  6   45   67 -45    -3-12  7   72   63 -71   -10 -3  7   58   59 -57    -6  5  7  156  137  21

2  4  6 2612 2550  24     3 13  6  387  410  17    -1-12  7   91   96  70    -8 -3  7   60   58 -59    -4  5  7  220  220  13

4  4  6 1569 1601  31     5 13  6  389  425  20     1-12  7  225  217  13    -6 -3  7  221  211  13    -2  5  7   62  239 -62

6  4  6  528  534  12     7 13  6    3   46  -3     3-12  7  231  184  21    -4 -3  7  252  239  10     0  5  7   43   96 -42

8  4  6  222  211  28   -10 14  6   42   47 -41     5-12  7   62  141 -61     0 -3  7   57   53  32     2  5  7   71  105 -70

10  4  6  118   64-117    -8 14  6  532  554  16     7-12  7    0   21  -1     2 -3  7  114   69  23     4  5  7  132   78  32

-11  5  6  306  330  22    -6 14  6  223  142  25   -10-11  7    0   79  -1     4 -3  7   61  138 -61     6  5  7   83   13 -83

-9  5  6  316  331  17    -4 14  6   29   71 -29    -8-11  7    0   82  -1     6 -3  7    0   38  -1     8  5  7  166  114  43

-7  5  6 1679 1738  32    -2 14  6  892  859  19    -6-11  7    0  106  -1     8 -3  7    0   63  -1   -11  6  7    0   85  -1

-5  5  6 1946 1971  26     0 14  6  419  428  10    -4-11  7   46  122 -45   -13 -2  7   97  106 -97    -9  6  7    0   88  -1

-3  5  6 2230 2217  22     2 14  6 1004 1030  16    -2-11  7   53   55 -52   -11 -2  7  149   64  49    -7  6  7  115  143  35

-1  5  6  339  345   6     4 14  6  192  181  33     0-11  7   67   45 -67    -9 -2  7  131  158  37    -5  6  7  149   46  19

1  5  6  553  542   7     6 14  6  193  210  40     2-11  7  118   16  39    -7 -2  7  138  113  24    -3  6  7  273  263  10

3  5  6 1182 1170  21    -9 15  6  379  367  21     4-11  7   94   95 -93    -5 -2  7   16   39 -15    -1  6  7   90  115  21

5  5  6  271  234  16    -7 15  6  118   90  61     6-11  7  129  101  53    -3 -2  7   71   66  28     1  6  7  137  103  14

7  5  6  418  389  16    -5 15  6  639  669  13     8-11  7   88   61 -88    -1 -2  7  196  207   7     3  6  7  118   98  31

9  5  6   88   53 -88    -3 15  6  216  139  22   -11-10  7   78   99 -78     1 -2  7  187  179   9     5  6  7    0   63  -1

-12  6  6  144   54  62    -1 15  6  609  599  11    -9-10  7    0    8  -1     3 -2  7  163  192  19     7  6  7  112   12  68

-10  6  6  597  590  13     1 15  6   76   42 -76    -7-10  7  167  188  29     5 -2  7   47   80 -46     9  6  7  144   57  57

-8  6  6   50  121 -49     3 15  6  159  146  41    -5-10  7    0   14  -1     7 -2  7    0    6  -1   -12  7  7    0   87  -1

-6  6  6  733  711  13     5 15  6   79  149 -78    -3-10  7  275  267  14     9 -2  7    0   67  -1   -10  7  7    0   40  -1

-4  6  6 1333 1342  27    -8 16  6  191  167  38    -1-10  7   33   17 -32   -12 -1  7  100  152-100    -8  7  7   65  125 -64

-2  6  6   89  334 -88    -6 16  6  205  183  31     1-10  7  233  247  23   -10 -1  7    0   80  -1    -6  7  7  288  315  14

0  6  6 1867 1862  17    -4 16  6  368  389  18     3-10  7   45   19 -44    -8 -1  7    0    7  -1    -4  7  7  190  211  17

2  6  6 1220 1212  20    -2 16  6    0   55  -1     5-10  7  148  131  39    -6 -1  7  284  284  11    -2  7  7   27   36 -26

4  6  6 1137 1159  23     0 16  6   86   72 -86     7-10  7    0   40  -1    -4 -1  7  169  159  12     0  7  7   82   53  27

6  6  6  336  356  16     2 16  6  139   74  34   -12 -9  7  139  151  92    -2 -1  7  324  326   7     2  7  7  150  172  34

8  6  6  352  353  20     4 16  6   54  133 -54   -10 -9  7  113  136  92     0 -1  7  133  132  10     4  7  7  111   86  41

-11  7  6  621  638  18    -7 17  6  282  305  25    -8 -9  7  146  145  40     2 -1  7  129  181  22     6  7  7    0   68  -1

-9  7  6  379  400  16    -5 17  6  358  330  20    -6 -9  7    0   40  -1     4 -1  7    0   50  -1     8  7  7    0   52  -1

-7  7  6  685  699  15    -3 17  6  137   68  45    -4 -9  7    0   96  -1     6 -1  7  104  134  48   -11  8  7  141  116  57

-5  7  6  520  522  12    -1 17  6  196  181  31    -2 -9  7  163  175  20     8 -1  7  110   48  76    -9  8  7    0   24  -1

-3  7  6  557  536  10     1 17  6  526  496  16     0 -9  7  212  211  11   -13  0  7   89   12 -89    -7  8  7  118   10  69

-1  7  6  957  960  12     3 17  6  194  103  37     2 -9  7  107  101  36   -11  0  7   86    2 -85    -5  8  7  344  358  12

1  7  6 1023  990  12    -6 18  6  191  145  37     4 -9  7  152  133  34    -9  0  7   99   16  56    -3  8  7    0   21  -1

3  7  6  580  549  13    -4 18  6  263  289  26     6 -9  7  130   23  56    -7  0  7    0    8  -1    -1  8  7  257  255  11

5  7  6    0   17  -1    -2 18  6  200  181  34     8 -9  7    0   34  -1    -5  0  7   75   24  35     1  8  7  252  261  10

7  7  6    0   35  -1     0 18  6  132   69  38   -11 -8  7  148  125  55    -3  0  7   14   23 -14     3  8  7   53   23 -52

9  7  6  328  352  25     2 18  6   39   80 -38    -9 -8  7    0   52  -1    -1  0  7   69   57  18     5  8  7  177  140  27

-12  8  6  470  476  20    -5 19  6  201  189  37    -7 -8  7    0   11  -1     1  0  7  108  107  31     7  8  7   64   94 -64

-10  8  6  432  453  16    -3 19  6    0   73  -1    -5 -8  7  369  396  11     3  0  7    0   69  -1   -12  9  7  164  153  54

-6  8  6 1383 1462  33    -1 19  6   75   91 -75    -3 -8  7  109   67  29     5  0  7   91   72  57   -10  9  7  174  153  37

-4  8  6  359  359  11     1 19  6   35   28 -34    -1 -8  7  336  341   7     7  0  7    0   11  -1    -8  9  7  213  215  24

-2  8  6 1304 1273  27    -2 20  6  150  193  56     1 -8  7  174  152  16     9  0  7   46    5 -45    -6  9  7    9    9  -8

0  8  6  655  641   7    -4-19  7    0    3  -1     3 -8  7   42  106 -42   -12  1  7  172  137  45    -4  9  7    0   70  -1

2  8  6  642  617   8    -2-19  7  123   39  70     5 -8  7    0   79  -1   -10  1  7    0   75  -1    -2  9  7  233  241  16

4  8  6  108  114  42     0-19  7    0   29  -1     7 -8  7  120  111  61    -8  1  7   94   12  49     0  9  7  204  229  13

6  8  6  678  692  12    -5-18  7   81  168 -81   -12 -7  7  187   78  49    -6  1  7  235  257  13     2  9  7   97  104  30

8  8  6  579  558  17    -3-18  7    0   49  -1   -10 -7  7    0   18  -1    -4  1  7  160  145  13     4  9  7  102   67  55

-11  9  6  409  402  20    -1-18  7   66  109 -65    -8 -7  7  142  179  30    -2  1  7  142  321-142     6  9  7  158   68  37

-9  9  6  856  904  16     1-18  7    6   28  -6    -6 -7  7  304  289  12     0  1  7  107  104  13     8  9  7   88   22 -87

-7  9  6  158  161  28     3-18  7    0   13  -1    -4 -7  7  244  232  12     2  1  7  143  154  18   -11 10  7  130  105  66

-5  9  6  659  662  12    -6-17  7   95  127 -95    -2 -7  7  137   28  19     4  1  7   62   82 -61    -9 10  7  132   52  48

-3  9  6  750  745  13    -4-17  7  124  109  56     0 -7  7    0   65  -1     6  1  7   32   67 -32    -7 10  7  155  122  29

-1  9  6 1127 1063  14    -2-17  7  122   55  65     2 -7  7  156  194  22     8  1  7  188  105  34    -5 10  7  126   33  30

1  9  6  563  557   8     0-17  7  223  213  19     4 -7  7  147   57  27   -13  2  7  171  120  51    -3 10  7  194  188  18

TABLE 2.Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                          Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1 10  7   95   16  42    -1-15  8  283  288  14    -9 -5  8  512  520  13    -5  3  8  306  276  11    -6 12  8  345  336  17

1 10  7  162  176  17     1-15  8  196  173  21    -7 -5  8  288  245  14    -3  3  8  860  861  17    -4 12  8   72   99 -71

3 10  7   98   55  56     3-15  8  252  255  25    -3 -5  8  144  139  16    -1  3  8  733  742   9    -2 12  8  246  228  19

5 10  7  154   48  40     5-15  8   37   19 -37    -1 -5  8  344  340   9     1  3  8  649  680  11     0 12  8   99   92  35

7 10  7  132   78  62   -10-14  8   30   40 -29     1 -5  8  351  350   7     3  3  8  586  589  16     2 12  8  543  537   9

-10 11  7   53   71 -52    -8-14  8  533  558  17     3 -5  8  541  537  11     5  3  8   93  119 -93     4 12  8  409  392  17

-8 11  7   58   30 -58    -6-14  8  168  135  37     5 -5  8  485  510  13     7  3  8  892  848  19     6 12  8  483  440  18

-6 11  7   93  117 -93    -4-14  8  331  356  17     7 -5  8  356  361  19     9  3  8  263  223  31    -9 13  8   82   49 -82

-4 11  7  163  100  25    -2-14  8  326  308  17     9 -5  8  566  547  17   -12  4  8  443  434  19    -7 13  8  182  151  32

-2 11  7    0   10  -1     0-14  8  346  318  18   -12 -4  8  380  356  22   -10  4  8  708  750  17    -5 13  8  162  174  30

0 11  7   42   46 -42     2-14  8  180  181  31   -10 -4  8  661  664  14    -8  4  8 1340 1337  23    -3 13  8   99   26  60

2 11  7   25   34 -24     4-14  8  656  601  16    -8 -4  8 1152 1170  21    -6  4  8  327  294  12    -1 13  8  131   91  25

4 11  7    0   86  -1     6-14  8  158   62  51    -6 -4  8  301  279  12    -4  4  8  623  608  13     1 13  8  275  256  14

6 11  7   52   58 -51    -9-13  8    0   73  -1    -4 -4  8  441  410   8    -2  4  8  108  274-107     3 13  8  211  175  28

-11 12  7   68   95 -67    -7-13  8  107  157  76    -2 -4  8  171  165  13     0  4  8  741  731  38     5 13  8  142  210  59

-9 12  7   52   94 -51    -5-13  8  252  229  22     0 -4  8  504  524   8     2  4  8  472  451  10   -10 14  8  178  216  46

-7 12  7   85   10 -85    -3-13  8  124   88  42     2 -4  8  438  450  10     4  4  8 1419 1376  24    -8 14  8  630  640  17

-5 12  7  124   78  42    -1-13  8  191  158  17     4 -4  8 1281 1265  23     6  4  8  523  533  14    -6 14  8   99   59 -99

-3 12  7   70   29 -70     1-13  8  501  476   9     6 -4  8  605  587  15     8  4  8  387  435  21    -4 14  8  407  409  16

-1 12  7   87   71  39     3-13  8  358  333  17     8 -4  8  461  455  18   -13  5  8  458  496  23    -2 14  8  216  219  24

1 12  7  262  237  13     5-13  8    0   31  -1   -13 -3  8  245  291  38   -11  5  8  477  480  16     0 14  8  358  351  12

5 12  7  174  117  37   -10-12  8  401  386  22   -11 -3  8  802  788  18    -9  5  8  455  476  14     2 14  8   62   61 -62

7 12  7    0   65  -1    -8-12  8  388  339  18    -9 -3  8  225  197  22    -7  5  8  228  206  16     4 14  8  629  608  16

-10 13  7   75   47 -75    -6-12  8  246  249  20    -7 -3  8  600  579  12    -5  5  8  117   77  27    -9 15  8  152  119  59

-8 13  7  201  127  30    -4-12  8  176  195  26    -5 -3  8  509  486   9    -1  5  8   29  121 -29    -7 15  8    0   76  -1

-6 13  7   51   61 -50    -2-12  8  216  174  19    -3 -3  8 1005  990  16     1  5  8  315  307   8    -5 15  8   24   44 -24

-4 13  7   91   77 -91     0-12  8  199  178  23    -1 -3  8  717  708  32     3  5  8  299  330  14    -3 15  8  236  225  24

-2 13  7  284  271  18     2-12  8  448  418  14     1 -3  8 1081 1072  28     5  5  8  589  562  12    -1 15  8  295  281  14

0 13  7  134  153  25     4-12  8  377  327  17     3 -3  8  408  423  11     7  5  8  460  463  16     1 15  8  183  163  24

2 13  7    0   72  -1     6-12  8  520  485  17     5 -3  8  134  113  37     9  5  8  580  575  18     3 15  8  260  259  26

4 13  7  131   49  50   -11-11  8  275  183  33     7 -3  8  854  866  19   -12  6  8  174   22  45     5 15  8    0   66  -1

6 13  7    0  141  -1    -9-11  8  414  441  18     9 -3  8  195  233  41   -10  6  8  665  724  13    -8 16  8  139   87  52

-9 14  7   99   14 -98    -7-11  8  162  121  35   -12 -2  8   85  140 -84    -8  6  8  398  402  13    -6 16  8  408  431  20

-7 14  7    0   34  -1    -5-11  8  381  409  14   -10 -2  8   85   49 -85    -6  6  8 1293 1284  23    -4 16  8  269  289  23

-5 14  7   19   77 -19    -3-11  8  161  161  25    -8 -2  8 1046 1016  21    -4  6  8  227  141  14    -2 16  8  851  862  19

-3 14  7   43   52 -43    -1-11  8  404  357  18    -6 -2  8  160  116  18    -2  6  8 1776 1788  25     0 16  8  132  149  36

-1 14  7  172  175  28     1-11  8  176  207  17    -4 -2  8 2097 2032  22     0  6  8  315  303  13     2 16  8  331  323  16

1 14  7   85   33  62     3-11  8  430  405  14    -2 -2  8  578  605  12     2  6  8 1450 1425  21     4 16  8    0   92  -1

3 14  7  231  214  26     5-11  8  363  391  18     0 -2  8 2112 2103  24     4  6  8  183  192  24    -7 17  8  104  122-104

5 14  7   90   20 -89     7-11  8  134   65  54     2 -2  8  209  177  14     6  6  8  797  810  17    -5 17  8  459  481  17

-8 15  7    0  154  -1   -10-10  8   87   21 -87     4 -2  8 1326 1281  33     8  6  8  141   97  60    -3 17  8  129  149  54

-6 15  7   51   71 -51    -8-10  8  116   66  52     6 -2  8    0   71  -1   -11  7  8  362  416  21    -1 17  8  113   33  41

-4 15  7  207  203  27    -6-10  8  445  421  13     8 -2  8  313  330  23    -9  7  8  665  641  12     1 17  8  549  583  19

-2 15  7    0   73  -1    -4-10  8  414  416  12   -13 -1  8  299  262  29    -7  7  8  351  334  13     3 17  8   42   78 -41

0 15  7    0   27  -1    -2-10  8 1312 1285  32   -11 -1  8  446  422  18    -5  7  8  861  873  16    -6 18  8   96   84 -96

2 15  7  125  101  34     0-10  8  560  553  26    -9 -1  8 1021 1029  24    -3  7  8  122   37  24    -4 18  8  427  394  18

4 15  7    0   15  -1     2-10  8  651  634  14    -7 -1  8  743  711  13    -1  7  8    0   52  -1    -2 18  8  517  495  17

-7 16  7   93  116 -93     4-10  8  219  212  25    -5 -1  8 1552 1552  25     1  7  8  840  845  11     0 18  8  288  293  18

-5 16  7    0   85  -1     6-10  8  168  106  36    -3 -1  8  265  238   9     3  7  8  263  257  17     2 18  8  169  128  77

-3 16  7  222  238  28   -11 -9  8  314  364  28    -1 -1  8  186  125  18     5  7  8  721  731  13    -3 19  8   92  148 -91

-1 16  7   88   58 -88    -9 -9  8  361  382  18     1 -1  8 1411 1399  17     7  7  8  155  231  51    -1 19  8  275  259  19

1 16  7   97   49  58    -7 -9  8 1008 1041  18     3 -1  8  495  515  10   -12  8  8    0  126  -1    -4-19  9  108   15-108

3 16  7    0  164  -1    -5 -9  8  511  506  11     5 -1  8  971  973  22   -10  8  8  395  371  18    -2-19  9  159   70  46

5 16  7  115   58-114    -3 -9  8 1054 1062  19     7 -1  8  147  170  42    -8  8  8  466  457  13    -5-18  9  132   85  67

-6 17  7  133  140  61    -1 -9  8  932  956  16     9 -1  8  179  217  41    -6  8  8  309  305  14    -3-18  9    0   40  -1

-4 17  7  104  115-103     1 -9  8  200  225  13   -12  0  8  568  548  16    -4  8  8 2070 2116  30    -1-18  9   61   91 -60

-2 17  7  118   83  63     3 -9  8 1004 1059  21   -10  0  8   58  104 -57    -2  8  8 1432 1406  28     1-18  9    0   55  -1

0 17  7  243  236  19     5 -9  8  153  129  35    -8  0  8  610  575  13     0  8  8 1860 1885  37    -6-17  9    0    5  -1

2 17  7  131   35  38     7 -9  8  358  333  20    -6  0  8 2008 2015  26     2  8  8  131  122  20    -4-17  9  169  135  39

4 17  7   52   24 -52   -12 -8  8   99  110 -99    -4  0  8  759  748  12     4  8  8  545  564  12    -2-17  9    0   51  -1

-5 18  7  176  146  41   -10 -8  8  494  531  16    -2  0  8  786 4808-785     6  8  8  425  419  17     0-17  9  133   87  36

-3 18  7  123   40  66    -8 -8  8  424  390  14     0  0  8  357  418  14     8  8  8  129   71  81     2-17  9   37  130 -36

-1 18  7   63   94 -63    -6 -8  8  173   92  21     2  0  8 2213 2247  25   -11  9  8  437  422  19    -7-16  9  112   20-111

1 18  7    0   57  -1    -4 -8  8 1906 1860  28     4  0  8  573  583  14    -9  9  8  478  533  15    -5-16  9   59   97 -59

3 18  7    0   19  -1    -2 -8  8 1070 1063  19     6  0  8  450  458  13    -7  9  8  857  919  20    -3-16  9   73  121 -73

-4 19  7   89   29 -89     0 -8  8 1842 1851  27     8  0  8  558  517  16    -5  9  8  508  538  11    -1-16  9  113   86  42

-2 19  7   93   22 -93     2 -8  8  101   99  48   -13  1  8  169  275  59    -3  9  8  679  649  13     1-16  9  204  165  21

0 19  7    0    6  -1     4 -8  8  686  672  14   -11  1  8  459  415  17    -1  9  8 1020  983  14     3-16  9    0   32  -1

-3-19  8  332  264  24     6 -8  8  381  395  18    -9  1  8 1080 1071  20     1  9  8  498  492   7    -8-15  9  147  165  63

-1-19  8  251  212  20     8 -8  8    0   93  -1    -7  1  8  794  754  16     3  9  8 1093 1089  21    -6-15  9   56   43 -55

1-19  8  169  135  47   -11 -7  8  304  310  26    -5  1  8 1645 1573  25     5  9  8  309  289  20    -4-15  9  121  139  51

-6-18  8    0   23  -1    -9 -7  8  625  657  12    -3  1  8  303  289   8     7  9  8  381  368  21    -2-15  9  128  136  47

-4-18  8  241  211  30    -7 -7  8  411  416  12    -1  1  8  307  279   8   -10 10  8   74   78 -74     0-15  9  123  132  37

-2-18  8  411  436  19    -5 -7  8 1063 1148  20     1  1  8 1430 1458  17    -8 10  8   49  126 -49     2-15  9    0   52  -1

0-18  8  247  256  20    -3 -7  8  178  151  16     3  1  8  634  665  12    -6 10  8  607  598  11     4-15  9    0  151  -1

2-18  8  175  161  42    -1 -7  8  206  199  10     5  1  8  981 1009  22    -4 10  8  792  790  15    -9-14  9  230  167  33

-7-17  8  152   48  56     1 -7  8  892  940  12     7  1  8  211  168  26    -2 10  8 1513 1507  32    -7-14  9   83   55 -83

-5-17  8  698  661  15     3 -7  8  217  237  18     9  1  8  215  201  36     0 10  8  723  713   8    -5-14  9   58   37 -58

-3-17  8  129   94  54     5 -7  8  636  675  16   -12  2  8  186  101  42     2 10  8  651  644   8    -3-14  9   66   65 -66

-1-17  8  242  183  19     7 -7  8  173  136  37   -10  2  8    0   50  -1     4 10  8  161  159  33    -1-14  9    0   36  -1

1-17  8  603  630  23   -12 -6  8  177  132  48    -8  2  8  934  923  17     6 10  8    0   34  -1     1-14  9   73   15 -73

3-17  8  115   32  76   -10 -6  8  595  587  14    -6  2  8  258  266  13   -11 11  8  202  262  38     3-14  9    0    4  -1

-8-16  8  141  188  67    -8 -6  8  172  157  26    -4  2  8 2120 2104  23    -9 11  8  428  435  17     5-14  9    0   50  -1

-6-16  8  294  310  24    -6 -6  8 1156 1181  19    -2  2  8  197 1070-197    -7 11  8  122   99  47   -10-13  9   44   21 -44

-4-16  8  158   82  42    -4 -6  8  192  184  15     0  2  8 2086 2088  16    -5 11  8  386  401  14    -8-13  9  125  162  60

-2-16  8  768  757  19    -2 -6  8 1804 1805  24     2  2  8  316  312  11    -3 11  8   76   84 -75    -6-13  9  182  178  30

0-16  8   77  105 -76     0 -6  8  309  299   8     4  2  8 1115 1119  21    -1 11  8  119   35  41    -4-13  9  141   57  34

2-16  8  331  341  21     2 -6  8 1347 1342  31     6  2  8   67  106 -67     1 11  8  402  399  15    -2-13  9  378  369  14

4-16  8    0   61  -1     4 -6  8  103  134  54     8  2  8  171  239  45     3 11  8    0   56  -1     0-13  9    0   38  -1

-9-15  8  121   72-121     6 -6  8  786  778  20   -13  3  8  268  307  32     5 11  8  474  485  17     2-13  9  123  162  56

-7-15  8  256  248  25     8 -6  8  155  114  45   -11  3  8  777  784  14     7 11  8  235  145  33     4-13  9  150   99  43

-5-15  8    0   26  -1   -13 -5  8  479  469  23    -9  3  8  278  259  17   -10 12  8  530  516  17     6-13  9    0   25  -1

-3-15  8  471  447  14   -11 -5  8  450  422  20    -7  3  8  626  619  11    -8 12  8  497  513  15   -11-12  9    0   23  -1

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page  8

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-9-12  9  229  174  31    -2 -3  9    0   22  -1    -5  6  9  165  190  19     3 16  9  144   11  56     6 -8 10  229  238  32

-7-12  9  170  119  35     0 -3  9  185  189  10    -3  6  9  164  193  19    -6 17  9   55   37 -55   -11 -7 10  260  214  27

-5-12  9  143  216  38     2 -3  9    0   42  -1    -1  6  9   70    4  38    -4 17  9    0  108  -1    -9 -7 10  105  140  68

-3-12  9    0   14  -1     4 -3  9  137  111  31     1  6  9    0   35  -1    -2 17  9   25  100 -25    -7 -7 10  328  278  14

-1-12  9   93   56  41     6 -3  9    0   46  -1     3  6  9   37   51 -36     0 17  9    0   47  -1    -5 -7 10  289  283  13

1-12  9  150  114  21     8 -3  9    0   66  -1     5  6  9  115  116  52     2 17  9  182  114  44    -3 -7 10  111   49  29

3-12  9  106   42  59   -13 -2  9   84   55 -84     7  6  9  186   63  35    -5 18  9  120   96  75    -1 -7 10  243  242  12

5-12  9   24   26 -24   -11 -2  9  380  388  20   -12  7  9   60   31 -59    -3 18  9    0   42  -1     1 -7 10  566  608   8

-10-11  9  196  154  36    -9 -2  9   89   22 -88   -10  7  9  283  292  21    -1 18  9  136  133  46     3 -7 10  495  528  12

-8-11  9    0   62  -1    -7 -2  9    0   80  -1    -8  7  9    0  112  -1     1 18  9   55   69 -55     5 -7 10  528  530  14

-6-11  9    0   49  -1    -5 -2  9  618  600  11    -6  7  9  283  287  15    -4 19  9  114   43-113     7 -7 10  462  459  19

-4-11  9  152  130  28    -3 -2  9  201  184  12    -4  7  9  339  347  12    -2 19  9    0   78  -1   -12 -6 10    0   71  -1

-2-11  9   75  142 -75    -1 -2  9  158  175  11    -2  7  9   87  298 -86    -4-18 10  153  196  51   -10 -6 10  668  673  13

0-11  9  179  178  17     1 -2  9  177  188  12     0  7  9  272  272   9    -2-18 10    0   31  -1    -8 -6 10  180  151  23

2-11  9   68   91 -68     3 -2  9   80    8  65     2  7  9  259  251  11     0-18 10   55   87 -54    -6 -6 10 1520 1477  30

4-11  9   66   62 -65     5 -2  9   94   56  60     4  7  9   68  107 -67    -7-17 10  350  348  24    -4 -6 10  146  122  23

6-11  9  113   30  87     7 -2  9   95   91 -95     6  7  9   77  102 -77    -3-17 10   98   12 -98    -2 -6 10 1316 1274  28

-11-10  9    0   39  -1   -10 -1  9  141  152  39     8  7  9  138   58  67    -1-17 10  465  459  12     0 -6 10   73   65  41

-7-10  9  201  227  25    -8 -1  9  323  313  14   -11  8  9  115   41  79     1-17 10   97   69  73     2 -6 10  420  434  12

-5-10  9    0  101  -1    -6 -1  9  410  411  10    -9  8  9  137  143  48    -8-16 10   35   71 -34     4 -6 10  300  312  18

-3-10  9  340  342  13    -4 -1  9  415  388   8    -7  8  9  219  198  20    -6-16 10  183  151  37     6 -6 10  139  153  50

-1-10  9   54    9 -53    -2 -1  9  353  360   8    -5  8  9  163  136  23    -4-16 10  287  272  24   -13 -5 10  253  338  39

1-10  9   80   56 -79     0 -1  9  270  283   8    -3  8  9    0   52  -1    -2-16 10   86   31 -86   -11 -5 10  258  302  31

3-10  9    0   32  -1     2 -1  9  234  253  15    -1  8  9  292  299   9     0-16 10   14   24 -14    -9 -5 10  856  850  17

5-10  9  109   32  66     4 -1  9    0   22  -1     1  8  9   60  113 -59     2-16 10  242  247  30    -7 -5 10  122   81  31

7-10  9   92   43 -92     6 -1  9   20  114 -19     3  8  9   90   57 -90    -9-15 10    0   77  -1    -5 -5 10  334  325  11

-12 -9  9    0   59  -1     8 -1  9    0   50  -1     5  8  9  125   82  52    -7-15 10  231  257  31    -3 -5 10 1384 1414  28

-10 -9  9    0   10  -1   -13  0  9  135    6  84     7  8  9    0  124  -1    -5-15 10   97  141 -97    -1 -5 10  892  911  12

-8 -9  9  201  155  25   -11  0  9   79   34 -79   -12  9  9  137   32  77    -3-15 10  214  180  28     1 -5 10 1396 1430  26

-6 -9  9  122  125  34    -9  0  9   44   12 -44   -10  9  9  112    5  78    -1-15 10   92  114  58     3 -5 10  147  208  31

-4 -9  9  162   89  21    -7  0  9    0    8  -1    -6  9  9   91  105  63     1-15 10  188  177  29     5 -5 10  302  312  20

-2 -9  9  240  248  15    -5  0  9  118   58  22    -4  9  9   52   49 -52     3-15 10  124  184  64     7 -5 10    0   79  -1

0 -9  9  166  162  16    -3  0  9   86   69  28    -2  9  9  297  278  14    -8-14 10  391  381  21   -12 -4 10  175  106  45

2 -9  9    0   17  -1    -1  0  9   73    5  24     0  9  9  158  103  34    -6-14 10  240  226  26   -10 -4 10  127  147  52

4 -9  9  256  248  21     1  0  9    0    4  -1     2  9  9   62   12 -62    -4-14 10  610  599  15    -8 -4 10  781  748  17

6 -9  9    0   77  -1     3  0  9    6   16  -5     4  9  9  239  227  23    -2-14 10  161  132  33    -6 -4 10 1123 1091  19

-11 -8  9    0   50  -1     5  0  9  144   26  31     6  9  9  106   71-105     0-14 10  425  392  14    -4 -4 10 2065 2037  25

-9 -8  9   61   95 -61     7  0  9  103   23  87   -11 10  9    0   19  -1     2-14 10  224  253  29    -2 -4 10 1417 1415  27

-7 -8  9   65  150 -65    -8  1  9  295  291  15    -9 10  9  219  245  27     4-14 10   93   15 -92     0 -4 10 1267 1304  24

-3 -8  9    0   36  -1    -6  1  9  371  381  10    -7 10  9  214  201  22    -9-13 10  392  407  23     2 -4 10  438  463  12

-1 -8  9  297  279   9    -4  1  9  441  416   9    -5 10  9    0   35  -1    -7-13 10  314  332  21     4 -4 10  356  368  16

1 -8  9  113  125  28    -2  1  9   81  262 -80    -3 10  9  345  352  13    -5-13 10  259  221  22     6 -4 10  442  469  17

3 -8  9   20   46 -20     0  1  9  333  346  24    -1 10  9   26    4 -26    -3-13 10  358  363  16     8 -4 10  126  125  80

5 -8  9  100   38  64     2  1  9  141  171  23     1 10  9   87   84  44    -1-13 10  680  701  24   -13 -3 10   82   85 -82

7 -8  9   50   96 -49     4  1  9   91   88  64     3 10  9   97   42  80     1-13 10  429  457  12   -11 -3 10  805  765  17

-12 -7  9  139   54  64     6  1  9  128   71  42     5 10  9  132   41  50     3-13 10  287  298  23    -9 -3 10  127  121  41

-10 -7  9  256  262  24     8  1  9    0    9  -1     7 10  9    0   16  -1     5-13 10  156  140  45    -7 -3 10  792  790  19

-8 -7  9  116  104  47   -13  2  9  147   36  62   -10 11  9  173  191  42   -10-12 10   38   50 -37    -5 -3 10 1573 1616  27

-6 -7  9  310  312  13   -11  2  9  417  399  17    -8 11  9  157   54  36    -8-12 10  148   87  44    -3 -3 10  425  414   9

-4 -7  9  277  280  13    -9  2  9   51    4 -51    -6 11  9    0   60  -1    -6-12 10  771  755  15    -1 -3 10 2105 2103  18

-2 -7  9  315  309  11    -7  2  9  114  136  36    -4 11  9  190  161  24    -4-12 10  560  565  12     1 -3 10  367  407   8

0 -7  9  196  214  12    -5  2  9  517  532   9    -2 11  9    0   61  -1    -2-12 10  922  880  19     3 -3 10  918  957  18

2 -7  9  279  290  15    -1  2  9   91  112  21     0 11  9  149  171  21     0-12 10  292  260  20     5 -3 10  235  219  22

4 -7  9   25   21 -25     1  2  9  208  219  17     2 11  9   94   17 -94     2-12 10   80   24 -79     7 -3 10  353  366  21

6 -7  9  175  149  33     3  2  9    0   37  -1     4 11  9  153   76  38     4-12 10  291  360  24   -12 -2 10  620  616  17

8 -7  9    0   13  -1     5  2  9  108   52  47     6 11  9  103    5-103     6-12 10   77   82 -77   -10 -2 10  185  116  29

-11 -6  9  248  240  30     7  2  9    0   87  -1   -11 12  9  120   29  81   -11-11 10    0   27  -1    -8 -2 10 1249 1228  24

-9 -6  9  201  245  26   -12  3  9    0   82  -1    -9 12  9  122  162  61    -9-11 10  365  433  20    -6 -2 10  410  386  10

-7 -6  9   99   11  45   -10  3  9  110  151  67    -7 12  9  154  123  34    -7-11 10  254  212  22    -4 -2 10 1409 1417  26

-5 -6  9  149  151  21    -8  3  9   57   38 -56    -5 12  9  214  203  22    -5-11 10   84   38 -84    -2 -2 10  326  319  10

-3 -6  9  187  149  16    -6  3  9   49   15 -49    -3 12  9   86   12  72    -3-11 10  666  662  12     0 -2 10 1166 1188  23

-1 -6  9   82   86  35    -4  3  9  151  121  20    -1 12  9   97  105 -97    -1-11 10  100  119  43     2 -2 10  160  104  21

1 -6  9   93  109  27    -2  3  9    0   29  -1     1 12  9  122  135  29     1-11 10  605  615   9     4 -2 10  157  186  30

3 -6  9   85   89  76     0  3  9  120   70  38     3 12  9   40   55 -40     3-11 10   95   52 -95     6 -2 10   68  144 -67

5 -6  9   55  105 -55     2  3  9   41   26 -40     5 12  9    0   55  -1     5-11 10  195  182  34     8 -2 10  164  119  46

7 -6  9  156   79  40     4  3  9    0   25  -1   -10 13  9    0   23  -1   -10-10 10  257  296  29   -13 -1 10  220  263  45

-12 -5  9  153   87  62     6  3  9   32   19 -32    -8 13  9  154  179  42    -8-10 10  252  264  22   -11 -1 10  347  315  21

-10 -5  9   55  161 -55     8  3  9  121   28  67    -6 13  9  174  170  35    -6-10 10  355  365  14    -9 -1 10    0   31  -1

-8 -5  9  188  150  22   -13  4  9  201  110  44    -4 13  9    0   36  -1    -4-10 10   68  105 -67    -7 -1 10  613  586  10

-6 -5  9  173  181  20   -11  4  9  112  139  82    -2 13  9  403  381  15    -2-10 10  275  262  15    -5 -1 10  316  303  10

-4 -5  9  362  355  10    -9  4  9   78  131 -77     0 13  9   76   15 -75     0-10 10  460  439   8    -3 -1 10  204  172  12

-2 -5  9    0   30  -1    -7  4  9  291  285  14     2 13  9   97  130  66     2-10 10  273  251  20    -1 -1 10  429  461   8

0 -5  9  324  343  12    -5  4  9   43   83 -42     4 13  9  180  179  39     4-10 10  177  207  34     1 -1 10  985 1032  14

2 -5  9    0   21  -1    -3  4  9  169  152  16    -9 14  9  231  215  31     6-10 10  135   80  59     3 -1 10  542  574  12

4 -5  9   75   98 -74    -1  4  9  264  239   8    -7 14  9    0   56  -1   -11 -9 10  129   83  81     5 -1 10  976  929  21

6 -5  9   83   32 -83     1  4  9  118   36  20    -5 14  9   59   90 -59    -9 -9 10  608  582  14     7 -1 10  546  544  16

8 -5  9  110   21-109     3  4  9   43  127 -43    -3 14  9  102  134  77    -7 -9 10  167  135  27   -12  0 10  322  312  27

-13 -4  9  171  100  57     5  4  9    0   73  -1    -1 14  9    0   31  -1    -5 -9 10  525  513  11   -10  0 10 1515 1517  26

-11 -4  9  177  187  41     7  4  9    0   38  -1     1 14  9  106   99  45    -3 -9 10  796  794  18    -8  0 10  188  160  21

-9 -4  9   97   62  62   -12  5  9  118  100  93     3 14  9   89    9 -89    -1 -9 10  139   62  48    -6  0 10 1635 1627  29

-7 -4  9  346  328  12   -10  5  9  179  174  30     5 14  9    0   60  -1     1 -9 10  188  149  35    -4  0 10 1514 1516  25

-5 -4  9  124   91  23    -8  5  9  186  144  24    -8 15  9  170  137  43     3 -9 10  522  536  14    -2  0 10  755  758  15

-3 -4  9  190  185  14    -6  5  9  235  241  16    -6 15  9   56   41 -55     5 -9 10  374  385  20     0  0 10  566  602   9

-1 -4  9  192  149  28    -4  5  9  378  375  10    -4 15  9  121  102  55     7 -9 10  562  527  17     2  0 10 1240 1189  22

1 -4  9   97   80  23    -2  5  9    0   66  -1    -2 15  9   71  112 -71   -12 -8 10  683  666  17     4  0 10  243  245  18

3 -4  9    0   53  -1     0  5  9  338  337  15     0 15  9    0  124  -1   -10 -8 10  286  280  22     6  0 10  575  572  14

5 -4  9    0   35  -1     2  5  9  155  146  16     2 15  9   19   67 -18    -8 -8 10  895  885  16     8  0 10  261  218  29

7 -4  9  118    3  66     4  5  9    0   14  -1     4 15  9    0  103  -1    -6 -8 10  179  144  22   -13  1 10  150  264  69

-12 -3  9  127   61  81     6  5  9  106  118  70    -7 16  9    0   58  -1    -4 -8 10  103   93  39   -11  1 10  399  377  18

-10 -3  9  100  143  84     8  5  9    0   21  -1    -5 16  9  106  139  89    -2 -8 10  553  563  10    -9  1 10   70   55 -70

-8 -3  9   44    1 -43   -11  6  9  286  253  23    -3 16  9  172  169  36     0 -8 10  510  510   7    -7  1 10  679  654  13

-6 -3  9    0   56  -1    -9  6  9  240  233  22    -1 16  9  128   55  53     2 -8 10  324  268  15    -5  1 10  377  401  10

-4 -3  9  182  180  14    -7  6  9  133   37  29     1 16  9  226  184  20     4 -8 10  633  613  15    -3  1 10  101   93  25

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page  9

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1  1 10  639  634  18     2 10 10  306  279  20   -10-11 11  109  188-108     5 -2 11   70   74 -69     4  7 11   80   65 -79

1  1 10 1093 1122  20     4 10 10  252  216  24    -8-11 11  124  105  56     7 -2 11    0  130  -1     6  7 11    0    7  -1

3  1 10  582  575  12     6 10 10   96   61 -96    -6-11 11    0   31  -1   -12 -1 11   75  102 -75   -11  8 11   86   92 -85

5  1 10 1113 1076  21   -11 11 10    0   26  -1    -4-11 11    0   63  -1   -10 -1 11  353  321  18    -9  8 11  144  155  41

7  1 10  574  553  16    -9 11 10  308  329  21    -2-11 11    0   23  -1    -8 -1 11  120  110  34    -7  8 11  169  147  27

-12  2 10  637  665  16    -7 11 10  417  411  15     0-11 11  122   74  30    -6 -1 11   35   47 -35    -3  8 11    0   77  -1

-10  2 10  268  257  22    -5 11 10  188  188  25     2-11 11    0   87  -1    -4 -1 11  168  126  18    -1  8 11  268  288  24

-8  2 10 1300 1247  23    -3 11 10  806  810  16     4-11 11    0   45  -1    -2 -1 11  134  124  21     1  8 11   93    8 -93

-6  2 10  439  441  10    -1 11 10  236  180  40   -11-10 11    0   44  -1     0 -1 11  148  124  15     3  8 11    0   44  -1

-4  2 10 1143 1135  19     1 11 10  780  760  35    -9-10 11   68   98 -67     2 -1 11  118   78  32     5  8 11  135  139  55

-2  2 10  202  164  14     3 11 10   93   81 -93    -7-10 11    0   33  -1     4 -1 11    0   90  -1   -12  9 11    0   62  -1

0  2 10 1030 1016  13     5 11 10  303  354  27    -5-10 11   17   27 -17     6 -1 11  155  124  39   -10  9 11    0   88  -1

2  2 10    0   43  -1   -10 12 10  209  219  36    -3-10 11  144  123  31   -13  0 11    0   11  -1    -8  9 11  139  204  40

4  2 10  303  320  16    -8 12 10  174  193  39    -1-10 11   30   37 -30   -11  0 11    0   13  -1    -6  9 11  120  124  42

6  2 10  133   75  45    -6 12 10  870  883  15     1-10 11   97   81  72    -9  0 11  111   14  49    -4  9 11  130  138  34

8  2 10  128  105  71    -4 12 10  499  506  14     3-10 11    0   11  -1    -7  0 11   69   13 -68    -2  9 11    0   22  -1

-13  3 10  152   95  61    -2 12 10  944  920  15     5-10 11   58  121 -57    -5  0 11    0   25  -1     0  9 11   96   39  36

-11  3 10  751  713  13     0 12 10  163  146  33   -10 -9 11  140  134  52    -3  0 11    0   16  -1     2  9 11    0   70  -1

-9  3 10    0   28  -1     2 12 10   79   14 -78    -8 -9 11  179  195  28    -1  0 11    0   43  -1     4  9 11  121   89  59

-7  3 10  671  638  12     4 12 10  374  410  20    -6 -9 11    0  106  -1     1  0 11    0   16  -1     6  9 11    0   29  -1

-5  3 10 1658 1629  28    -9 13 10  396  397  20    -4 -9 11   20  104 -19     3  0 11  101   22  51   -11 10 11   41   41 -41

-3  3 10  394  383   9    -7 13 10  192  152  30    -2 -9 11   96   67  49     5  0 11    0   66  -1    -9 10 11   79   36 -79

-1  3 10 2073 2063  18    -5 13 10  418  432  16     0 -9 11    0   41  -1     7  0 11   87   44 -87    -7 10 11    0    9  -1

1  3 10  405  410   7    -3 13 10  640  643  13     2 -9 11    0   17  -1   -12  1 11   39   60 -38    -5 10 11    0    3  -1

3  3 10 1095 1069  22    -1 13 10  857  869  21     4 -9 11   46   50 -46   -10  1 11  251  247  24    -3 10 11  102   81  50

5  3 10  165  155  31     1 13 10  545  542  11     6 -9 11    0   17  -1    -8  1 11   78   49 -77    -1 10 11  101   29  34

7  3 10  439  468  19     3 13 10  284  290  24   -11 -8 11  168  121  48    -6  1 11   61    5 -61     1 10 11   34   56 -33

-12  4 10  197  217  40     5 13 10  119  107-118    -9 -8 11   39  152 -38    -4  1 11  150  149  19     3 10 11  116   13  66

-10  4 10  140  136  43    -8 14 10  572  625  17    -7 -8 11  180  185  26    -2  1 11   34  179 -33     5 10 11  157   47  53

-8  4 10  961  957  20    -6 14 10  305  278  21    -5 -8 11   82   83 -81     0  1 11   58    9 -58   -10 11 11  213  174  34

-6  4 10 1083 1043  20    -4 14 10  839  837  21    -3 -8 11   63   23 -62     2  1 11  147  146  26    -8 11 11  174  158  35

-4  4 10 2140 2171  27    -2 14 10  116  103  63    -1 -8 11  298  300  11     4  1 11    0   12  -1    -6 11 11    0   11  -1

-2  4 10  219 1323-219     0 14 10  439  411  11     1 -8 11   26   20 -25     6  1 11   76  134 -75    -4 11 11    0   51  -1

0  4 10 1299 1310  20     2 14 10  434  442  12     3 -8 11   84  119 -83   -13  2 11    0   38  -1    -2 11 11   98   61  68

2  4 10  501  516  11     4 14 10    0   69  -1     5 -8 11   88   91 -88   -11  2 11   96   52 -95     0 11 11    0   36  -1

4  4 10  403  389  14    -9 15 10   81  116 -81   -12 -7 11   83  153 -83    -9  2 11    0   17  -1     2 11 11    0   31  -1

6  4 10  506  498  15    -7 15 10  221  245  30   -10 -7 11  152  116  43    -7  2 11  124   75  31     4 11 11  126    3  58

-13  5 10  337  352  27    -5 15 10  328  335  20    -8 -7 11    0   66  -1    -5  2 11   91   36  39    -9 12 11    0   83  -1

-11  5 10  355  358  20    -1 15 10  417  440  12    -6 -7 11  224  200  17    -3  2 11    0   49  -1    -7 12 11   61   88 -61

-9  5 10  855  842  14     1 15 10  184  239  26    -4 -7 11  264  258  14    -1  2 11  108   74  20    -5 12 11  210   73  26

-7  5 10  118   17  35     3 15 10  326  338  25    -2 -7 11  195  220  20     1  2 11   14   49 -14    -3 12 11  107   99  55

-5  5 10  648  645  15    -8 16 10  135   96  65     0 -7 11  133  123  33     3  2 11    0   15  -1    -1 12 11  195  172  18

-3  5 10 1666 1702  28    -6 16 10  246  298  28     2 -7 11    0   11  -1     5  2 11   81   40 -80     1 12 11  105   33-105

-1  5 10 1257 1243  20    -4 16 10  246  246  26     4 -7 11   46   96 -46     7  2 11    0   64  -1     3 12 11   78   58 -77

1  5 10 1500 1506  21    -2 16 10  208  150  32     6 -7 11   42   14 -41   -12  3 11  155  168  56     5 12 11  127  173  77

3  5 10  236  235  19     0 16 10   99   62  60   -11 -6 11  186   30  57   -10  3 11  283  264  20   -10 13 11    0   27  -1

5  5 10  319  306  19     2 16 10  220  192  23    -9 -6 11   53   45 -53    -8  3 11  146  149  31    -8 13 11  154  133  44

7  5 10  157   83  47    -7 17 10  431  450  19    -7 -6 11   96   37  49    -6  3 11   42   36 -41    -6 13 11  103   10  97

-12  6 10    0   86  -1    -5 17 10  268  233  25    -5 -6 11   75  126 -74    -4  3 11  209  230  16    -4 13 11  131  100  43

-10  6 10  746  794  13    -3 17 10  165  134  40    -3 -6 11   63   70 -62    -2  3 11   50  130 -49    -2 13 11  153  120  41

-8  6 10  195  197  23    -1 17 10  415  423  13    -1 -6 11   57   43 -57     0  3 11   97   51  28     0 13 11   81   81 -80

-6  6 10 1761 1772  33     1 17 10  305  303  19     1 -6 11  199  211  23     2  3 11    0    3  -1     2 13 11  134  160  34

-4  6 10  245  243  14    -2 18 10   94   65 -93     3 -6 11    0   38  -1     4  3 11   37   41 -36     4 13 11  106   89-105

-2  6 10  264 1601-264     0 18 10    0   73  -1     5 -6 11    0   62  -1     6  3 11   85   79 -85    -9 14 11    0    8  -1

0  6 10   89   91  29    -3-18 11    0   33  -1     7 -6 11    0   57  -1   -13  4 11  113    4-112    -7 14 11   89   48 -88

2  6 10  363  325  16    -1-18 11    0   91  -1   -12 -5 11  100   71 -99   -11  4 11    0    9  -1    -5 14 11   69    3 -69

4  6 10  537  533  13    -6-17 11  199  171  36    -8 -5 11    0   47  -1    -9  4 11  145  101  35    -3 14 11  106  133  70

6  6 10  138   22  44    -4-17 11   89   48 -88    -6 -5 11   42   42 -42    -7  4 11    0    3  -1    -1 14 11    0   44  -1

-11  7 10  212  214  36    -2-17 11   51  114 -51    -4 -5 11  167  227  19    -5  4 11   83   39  46     1 14 11  116   73-115

-9  7 10  143  160  38     0-17 11   57   46 -57    -2 -5 11  191  182  18    -3  4 11  207  188  15     3 14 11  123  121  75

-7  7 10  357  367  14    -7-16 11   99   66 -99     0 -5 11   98  114  27    -1  4 11    0   32  -1    -8 15 11    0   36  -1

-5  7 10  158  148  23    -5-16 11  139   59  54     2 -5 11  126  143  34     1  4 11   41   90 -40    -6 15 11  159   34  42

-3  7 10  390  367  11    -3-16 11  178  178  37     4 -5 11   81   72 -81     3  4 11  110   96  44    -4 15 11  198  216  32

-1  7 10  204  119  20    -1-16 11   74   66 -74     6 -5 11  176  121  38     5  4 11   65   81 -65    -2 15 11    0   36  -1

1  7 10  944  922  21     1-16 11  148  157  35   -13 -4 11    0    6  -1     7  4 11  179   68  40     0 15 11  130  117  35

3  7 10  579  582  12    -8-15 11    0   24  -1    -9 -4 11   76   73 -76   -12  5 11    0   14  -1     2 15 11  116    6  45

5  7 10  601  600  14    -6-15 11    0   25  -1    -7 -4 11    0    6  -1   -10  5 11  145  190  45    -7 16 11    0   84  -1

7  7 10  418  397  21    -4-15 11  199  194  31    -5 -4 11    0   17  -1    -8  5 11   66   25 -65    -5 16 11   46   23 -46

-12  8 10  760  768  15    -2-15 11   87   72 -87    -3 -4 11  142  127  21    -6  5 11   54   90 -54    -3 16 11  187  158  33

-10  8 10  339  339  19     0-15 11  126   90  54    -1 -4 11   44    6 -43    -4  5 11    0  120  -1    -1 16 11   95   64  66

-8  8 10 1069 1081  23     2-15 11  137    9  55     1 -4 11   30    9 -29    -2  5 11   24   71 -23     1 16 11    0  118  -1

-6  8 10  123  125  36    -9-14 11    0   33  -1     3 -4 11  116   79  41     0  5 11    0   48  -1    -6 17 11  161  195  51

-4  8 10  330  296  13    -7-14 11    0   63  -1     5 -4 11    0   77  -1     2  5 11  128  127  23    -4 17 11   81   77 -80

-2  8 10  564  563  12    -5-14 11   91    8 -91     7 -4 11   45   49 -44     4  5 11   72    6 -71    -2 17 11  108   93-107

0  8 10  592  567  10    -3-14 11    0  134  -1   -12 -3 11    0  160  -1     6  5 11  112   87  77     0 17 11  106   84-106

2  8 10  112  103  46    -1-14 11   32   75 -32   -10 -3 11  235  210  26   -11  6 11    0   49  -1    -3 18 11    0   62  -1

4  8 10  550  542  14     1-14 11    0   45  -1    -8 -3 11  135  150  31    -9  6 11    0   63  -1    -1 18 11   79   99 -78

6  8 10  145  101  49     3-14 11  105  114-105    -6 -3 11    0    9  -1    -7  6 11  104    4  43    -5-17 12  456  429  19

-9  9 10  694  688  15   -10-13 11  146   30  58    -4 -3 11   67  119 -67    -5  6 11    0  100  -1    -3-17 12  246  243  33

-7  9 10    0   40  -1    -8-13 11   96   56 -96    -2 -3 11    0   15  -1    -3  6 11   91   97  50    -1-17 12  477  457  13

-5  9 10  587  597  11    -6-13 11   56   10 -56     0 -3 11    0   26  -1    -1  6 11  107   80  24    -6-16 12   84  122 -83

-3  9 10  780  793  15    -4-13 11  120   18  48     2 -3 11   34  107 -34     1  6 11  138  163  31    -4-16 12  232  233  30

-1  9 10  232  243  26     0-13 11  115  102  38     4 -3 11    0   10  -1     3  6 11    0   61  -1    -2-16 12  147  144  49

1  9 10  125   87  64     2-13 11  119  132  58     6 -3 11  111    5  67     5  6 11   76   47 -76     0-16 12    0   36  -1

3  9 10  840  824  20     4-13 11  107  111-106   -13 -2 11   45   48 -45     7  6 11    0   62  -1    -7-15 12  206  188  37

5  9 10  452  446  17    -9-12 11  113  113-112   -11 -2 11  125   24  67   -12  7 11  135  192  84    -5-15 12    0   30  -1

7  9 10  643  615  17    -7-12 11   16   68 -16    -9 -2 11  112   39  49   -10  7 11  144  124  44    -3-15 12  548  528  15

-10 10 10  395  449  19    -5-12 11    0   36  -1    -7 -2 11    0   39  -1    -8  7 11  143  164  38    -1-15 12    0   57  -1

-8 10 10  366  378  17    -3-12 11  178  123  27    -5 -2 11   83   22  54    -6  7 11  176  182  26     1-15 12  327  310  16

-6 10 10  400  416  14    -1-12 11  134  144  27    -3 -2 11   68   19 -68    -4  7 11  202  187  19    -8-14 12  262  265  29

-4 10 10    0   83  -1     1-12 11    0   10  -1    -1 -2 11    0   31  -1    -2  7 11   57  205 -57    -6-14 12  204  137  28

-2 10 10  263  249  17     3-12 11   35   60 -34     1 -2 11   62   58 -62     0  7 11   87   65  56    -4-14 12  226  216  27

0 10 10  366  350  18     5-12 11  133  157  63     3 -2 11   92   82  59     2  7 11   86   35  45    -2-14 12  287  285  22

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page 10

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0-14 12    0   49  -1   -11 -3 12  499  445  17    -6  6 12  210  169  20    -2-15 13  130  125  59   -10 -3 13  131  100  49

2-14 12  414  378  19    -9 -3 12  645  606  12    -4  6 12  460  458  11     0-15 13  109   69  99    -8 -3 13   96   32  63

-9-13 12  283  283  27    -7 -3 12  446  410  12    -2  6 12  462  462  11    -9-14 13  155  157  62    -6 -3 13  198  201  19

-7-13 12  129   71  59    -5 -3 12  143   96  24     0  6 12  443  430  13    -7-14 13  129   40  62    -4 -3 13  108   12  33

-5-13 12  198  164  30    -3 -3 12  222  213  15     2  6 12  401  392  10    -5-14 13  131  116  54    -2 -3 13  187  166  20

-3-13 12  223  204  26    -1 -3 12  153  104  17     4  6 12    0   58  -1    -3-14 13  132   50  49     0 -3 13    0   31  -1

-1-13 12  143  132  28     1 -3 12  778  796  14     6  6 12  440  470  19    -1-14 13    0   64  -1     2 -3 13   14   47 -14

1-13 12  154  176  28     3 -3 12  687  681  15   -11  7 12  107  132-107     1-14 13    0   11  -1     4 -3 13    0    8  -1

3-13 12  450  435  18     5 -3 12  725  737  16    -9  7 12  149  201  40    -8-13 13  278  298  26     6 -3 13   25   13 -25

-10-12 12  124   34  81     7 -3 12  102  131-101    -7  7 12  501  507  12    -6-13 13  182    9  32   -13 -2 13    0   49  -1

-8-12 12   26   34 -26   -12 -2 12  295  317  27    -5  7 12  804  808  13    -4-13 13  213  183  27   -11 -2 13  330  332  23

-6-12 12  164  168  39   -10 -2 12  572  581  13    -3  7 12 1059 1077  22    -2-13 13  209  186  26    -9 -2 13    0  154  -1

-4-12 12  277  242  19    -8 -2 12  154  175  29    -1  7 12  762  756  10     0-13 13  103   29  50    -7 -2 13  309  324  15

-2-12 12   12  115 -12    -6 -2 12  823  812  13     1  7 12  449  429   9     2-13 13  138  162  57    -5 -2 13  332  311  12

0-12 12  407  382  12    -4 -2 12  129   86  24     3  7 12  285  294  21    -9-12 13   64   34 -63    -3 -2 13  123  112  27

2-12 12   89   13 -89    -2 -2 12  342  358  11     5  7 12    0   38  -1    -7-12 13  107   27  83    -1 -2 13  384  388   8

4-12 12  163  120  42     0 -2 12  572  577   8   -12  8 12  187  216  44    -5-12 13  227  209  26     1 -2 13  100   65  46

-11-11 12  152   57  61     2 -2 12  141  126  29   -10  8 12  702  709  13    -3-12 13  144  101  42     3 -2 13  121   71  51

-9-11 12  413  404  19     4 -2 12  604  602  13    -8  8 12  319  349  19    -1-12 13  119  132  35   -12 -1 13  118  140-118

-7-11 12  145  111  44     6 -2 12  167  114  40    -6  8 12 1003 1017  20     1-12 13   35   17 -35   -10 -1 13  242  221  24

-5-11 12  335  337  17   -13 -1 12  187  179  48    -4  8 12  196  223  22     3-12 13    0   21  -1    -8 -1 13  276  271  17

-3-11 12  323  250  16   -11 -1 12  124  102  68    -2  8 12  143  161  31   -10-11 13  109   86-109    -6 -1 13  304  315  14

-1-11 12  384  393  11    -9 -1 12  193  143  26     0  8 12  955  938  18    -8-11 13  120   58  59    -4 -1 13  415  414  10

1-11 12   83   79 -83    -7 -1 12  549  528  10     2  8 12  154  115  22    -6-11 13  223  191  24    -2 -1 13  232  245  15

3-11 12  624  629  15    -5 -1 12 1217 1269  31     4  8 12  708  682  15    -4-11 13   77   78 -77     0 -1 13  331  347  14

5-11 12  136   77  53    -3 -1 12 1609 1643  28     6  8 12    0   54  -1    -2-11 13    0   82  -1     2 -1 13  150  138  29

-10-10 12  156  169  47    -1 -1 12 1171 1187  14   -11  9 12  106  104-105     0-11 13    0   36  -1     4 -1 13  163  168  38

-8-10 12  506  508  14     1 -1 12  438  458  14    -9  9 12    0   66  -1     2-11 13   30    3 -30     6 -1 13   79   53 -78

-6-10 12  280  262  18     3 -1 12  265  238  18    -7  9 12  535  566  13     4-11 13  140   16  55   -13  0 13    0    8  -1

-4-10 12  537  543  12     5 -1 12  190  166  32    -5  9 12  885  873  13   -11-10 13  147   10  65   -11  0 13   49   27 -48

-2-10 12  259  292  18     7 -1 12    0   25  -1    -3  9 12 1529 1547  35    -9-10 13  324  329  21    -9  0 13   40   37 -40

0-10 12  102   34  71   -12  0 12  411  416  21    -1  9 12  610  600   9    -7-10 13    0  100  -1    -7  0 13   71    7 -71

2-10 12  309  341  21   -10  0 12  610  608  13     1  9 12  582  551   9    -5-10 13   94  111 -93    -5  0 13   47   33 -46

4-10 12   43  161 -43    -8  0 12 1095 1074  18     3  9 12  270  249  24    -3-10 13  327  328  16    -3  0 13  142  106  23

-11 -9 12    0  146  -1    -6  0 12  615  617  14     5  9 12    0   57  -1    -1-10 13   76   32 -75    -1  0 13   43   59 -42

-9 -9 12  184  180  34    -4  0 12  916  893  19   -10 10 12  292  299  23     1-10 13  171  169  23     1  0 13   86   39  40

-7 -9 12  470  434  13    -2  0 12  219  793-219    -8 10 12  547  557  15     3-10 13  114   18  67     3  0 13   29    7 -28

-5 -9 12  504  494  12     0  0 12  167  114  20    -6 10 12  353  381  17     5-10 13    0   37  -1     5  0 13   99    6 -99

-3 -9 12 1501 1491  35     2  0 12 1017 1010  21    -4 10 12  372  393  15   -10 -9 13    0   70  -1   -12  1 13  129  138  81

-1 -9 12  367  376  10     4  0 12  254  251  21    -2 10 12  397  386  14    -8 -9 13  107  197  66   -10  1 13  226  239  27

1 -9 12  599  605  18     6  0 12  484  488  18     0 10 12  290  264  24    -6 -9 13   59  141 -59    -8  1 13  190  215  24

3 -9 12  318  304  20   -13  1 12  181  200  54     2 10 12  462  482  11    -4 -9 13   39   96 -38    -6  1 13  369  371  12

5 -9 12   61   39 -61   -11  1 12  159  131  44     4 10 12  311  304  25    -2 -9 13  285  275  17    -4  1 13  303  328  14

-12 -8 12  170   86  52    -9  1 12   79   95 -78   -11 11 12    0  138  -1     0 -9 13   51    7 -50    -2  1 13  269  277  15

-10 -8 12  694  685  14    -7  1 12  670  626  15    -9 11 12  407  389  18     2 -9 13  131  156  54     0  1 13  292  292  11

-8 -8 12  247  222  22    -5  1 12 1377 1356  32    -5 11 12  515  528  13     4 -9 13   94   36 -93     2  1 13  101  157-100

-6 -8 12 1059 1101  20    -3  1 12 1995 1975  28    -3 11 12  311  270  17   -11 -8 13  111   48-110     4  1 13  166  139  36

-4 -8 12  153  167  27    -1  1 12 1256 1235  17    -1 11 12  475  486   9    -9 -8 13  137  149  47     6  1 13    0   66  -1

-2 -8 12  402  396  12     1  1 12  510  529   8     1 11 12  188  159  65    -7 -8 13  130  143  42   -13  2 13  112   67-112

0 -8 12  840  846  40     3  1 12  122  111  38     3 11 12  461  439  18    -5 -8 13  146  111  31   -11  2 13  341  328  21

2 -8 12  140   62  37     5  1 12  245  241  25     5 11 12   53   38 -52    -3 -8 13  150  143  30    -9  2 13  142  168  40

4 -8 12  621  651  15     7  1 12   60   56 -59   -10 12 12   94   56 -94    -1 -8 13  137  177  24    -7  2 13  366  349  13

6 -8 12  102   64-101   -12  2 12  266  342  32    -8 12 12    0   43  -1     1 -8 13   16   61 -15    -5  2 13  251  237  17

-11 -7 12    0   57  -1   -10  2 12  606  626  13    -6 12 12  160  138  37     3 -8 13  183  179  32    -3  2 13    0   62  -1

-9 -7 12  143   35  39    -8  2 12  315  312  15    -4 12 12  209  191  25     5 -8 13    0   63  -1    -1  2 13  290  298  10

-7 -7 12  319  316  16    -6  2 12  876  848  16    -2 12 12  101  136  78   -12 -7 13  247  212  34     1  2 13  130  124  24

-5 -7 12  801  807  15    -4  2 12   97   35  38     0 12 12  312  267  14   -10 -7 13  127  142  63     3  2 13    0    4  -1

-3 -7 12 1143 1139  22    -2  2 12  224  206  15     2 12 12  171  141  27    -8 -7 13  255  260  21     5  2 13  163  127  42

-1 -7 12  807  834  14     0  2 12  615  635  10     4 12 12  104   54-103    -6 -7 13  275  290  16   -12  3 13   81   54 -81

1 -7 12  327  326  13     2  2 12  121   84  36    -9 13 12  381  360  21    -4 -7 13  262  282  17   -10  3 13   44   59 -44

3 -7 12  145  151  39     4  2 12  617  654  17    -7 13 12  152  129  41    -2 -7 13  245  240  18    -8  3 13   89   43 -89

5 -7 12    0  123  -1     6  2 12   71  165 -70    -5 13 12    0   61  -1     0 -7 13  271  267  13    -6  3 13   85   96  75

-12 -6 12  391  393  22   -13  3 12    0  139  -1    -3 13 12   38  128 -37     2 -7 13  146  147  37    -4  3 13   69   37 -69

-8 -6 12  354  349  15   -11  3 12  412  414  19    -1 13 12  125  101  43     4 -7 13  101   77-101    -2  3 13    6   72  -5

-6 -6 12  131   94  31    -9  3 12  622  614  12     1 13 12  251  242  31   -11 -6 13   90  123 -90     0  3 13    0   14  -1

-4 -6 12  524  527  13    -7  3 12  486  466  14     3 13 12  553  516  17    -9 -6 13  307  310  20     2  3 13    0   30  -1

-2 -6 12  379  378  12    -5  3 12  365  357  11    -8 14 12  228  233  32    -7 -6 13  168  126  28     4  3 13  112   27  62

0 -6 12  435  435   9    -3  3 12  479  479   9    -6 14 12    0   38  -1    -5 -6 13   86   26  73     6  3 13    0   24  -1

2 -6 12  268  313  19    -1  3 12  321  309   9    -4 14 12  210  202  29    -3 -6 13  148  134  28   -13  4 13  174  117  60

4 -6 12  131   58  45     1  3 12  789  778  14    -2 14 12  200  181  31    -1 -6 13    0   34  -1   -11  4 13    0   84  -1

6 -6 12  418  409  19     3  3 12  546  609  12     0 14 12    0   37  -1     1 -6 13    0   64  -1    -9  4 13  190  229  28

-13 -5 12  198  187  48     5  3 12  563  581  15     2 14 12  274  230  19     3 -6 13  193  134  27    -7  4 13  226  192  20

-11 -5 12  373  345  22     7  3 12   65   81 -65    -7 15 12  200  199  37     5 -6 13  107   86  80    -5  4 13   33   82 -32

-9 -5 12  707  698  13   -12  4 12  448  464  20    -5 15 12    0  116  -1   -12 -5 13   84   37 -84    -3  4 13  269  301  15

-7 -5 12  176  133  26    -6  4 12  124  114  33    -3 15 12  403  415  18   -10 -5 13  220  232  26    -1  4 13   87   95  36

-5 -5 12  235  215  16    -4  4 12  179  184  19    -1 15 12   61   49 -61    -8 -5 13   86   10 -85     1  4 13   99   69  36

-3 -5 12  245  236  14    -2  4 12    0   25  -1     1 15 12  370  340  32    -6 -5 13  322  298  14     3  4 13  205  181  27

-1 -5 12  308  319   9     0  4 12  275  238  10    -6 16 12  163  138  44    -4 -5 13  158  136  24     5  4 13    0    9  -1

1 -5 12  314  336  11     4  4 12  280  272  21    -4 16 12  126  113  62    -2 -5 13  177  148  21   -12  5 13   59   88 -58

3 -5 12 1034  991  22     6  4 12  292  298  24    -2 16 12  190  222  37     0 -5 13  217  215  15   -10  5 13  176  195  36

5 -5 12  422  402  17   -13  5 12  275  250  32     0 16 12  136  124  82     2 -5 13   88   59 -87    -8  5 13  128   58  39

7 -5 12  355  344  23   -11  5 12  473  464  17    -5 17 12  417  436  20     4 -5 13  169  145  37    -6  5 13  321  323  15

-12 -4 12  399  430  23    -9  5 12  799  807  19    -3 17 12  403  411  20     6 -5 13   84   26 -84    -4  5 13  237  216  17

-10 -4 12  106  142  79    -7  5 12  249  244  18    -1 17 12  322  347  18   -13 -4 13  112  135-111    -2  5 13   63  157 -63

-8 -4 12   84   68 -84    -5  5 12  288  268  14    -4-17 13    0   42  -1   -11 -4 13   61  120 -61     0  5 13  326  306  10

-6 -4 12  188  171  19    -3  5 12  204  195  17    -2-17 13   75   58 -75    -7 -4 13  259  253  17     2  5 13   60   68 -59

-4 -4 12  274  299  13    -1  5 12  355  340   8    -7-16 13    0   99  -1    -5 -4 13  125   99  30     4  5 13  171  133  36

-2 -4 12    0   47  -1     1  5 12  457  480   8    -5-16 13  174  155  44    -3 -4 13  232  269  18     6  5 13    0   61  -1

0 -4 12  405  387   8     3  5 12 1072 1042  23    -3-16 13  113   40  82    -1 -4 13    0   96  -1   -11  6 13  150  131  48

2 -4 12  160  144  26     5  5 12  467  480  17    -1-16 13  119   74  48     1 -4 13  128  167  25    -9  6 13  323  300  18

4 -4 12  158  135  34   -12  6 12  421  444  22    -8-15 13  120   78  81     3 -4 13    0   52  -1    -7  6 13  136  164  33

6 -4 12  230  260  31   -10  6 12  243  230  25    -6-15 13   24   74 -23     5 -4 13  101   88-101    -5  6 13  125   20  32

-13 -3 12  233  137  40    -8  6 12  260  278  19    -4-15 13  110  129-109   -12 -3 13    0   48  -1    -3  6 13  158  152  24

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page 11

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1  6 13   67   88 -66     1-13 14  117  154  43   -11 -1 14  236  218  32   -11  9 14  537  511  19     1 -8 15   61   19 -60

1  6 13   69   16 -69   -10-12 14   44  123 -43    -9 -1 14  407  422  15    -9  9 14  257  238  26     3 -8 15   75   71 -74

3  6 13   53   61 -53    -8-12 14  491  506  18    -7 -1 14   52   91 -52    -7  9 14  391  396  16   -12 -7 15  205  131  43

5  6 13  125   23  67    -6-12 14  227  222  26    -5 -1 14  299  292  14    -5  9 14  578  588  12   -10 -7 15    0   56  -1

-12  7 13  186  191  44    -4-12 14  146  111  41    -3 -1 14  244  252  16    -3  9 14  742  735  16    -8 -7 15  302  286  20

-10  7 13  203  183  30    -2-12 14  643  663  14    -1 -1 14  788  800  23    -1  9 14  130   82  29    -6 -7 15    0   17  -1

-8  7 13  240  241  23     0-12 14  183  187  25     1 -1 14  354  361  10     1  9 14  837  801  14    -4 -7 15   64   36 -63

-6  7 13  335  324  15     2-12 14  362  393  22     3 -1 14  391  398  17     3  9 14  113   20  80     0 -7 15    0   48  -1

-4  7 13  283  288  17    -9-11 14  563  577  16     5 -1 14  108   26  83   -10 10 14   90  147 -90     2 -7 15    0   16  -1

-2  7 13  304  303  15    -7-11 14   75   45 -74   -12  0 14  257  288  32    -8 10 14  160  143  46     4 -7 15    0   38  -1

0  7 13  257  224  30    -5-11 14  697  686  12   -10  0 14  706  685  19    -6 10 14  366  343  17   -11 -6 15    0   72  -1

2  7 13  214  205  18    -1-11 14  484  515  11    -8  0 14   70   12 -69    -4 10 14  121   45  51    -9 -6 15    0    9  -1

4  7 13    0   68  -1     1-11 14  330  364  15    -6  0 14 1133 1133  21    -2 10 14  156  114  36    -7 -6 15   23   74 -23

-11  8 13    0   37  -1   -10-10 14  172   76  44    -4  0 14  563  553  13     0 10 14  190  152  32    -5 -6 15  242  201  19

-9  8 13  175  206  34    -8-10 14    0   42  -1    -2  0 14   87  346 -87     2 10 14  213  241  37    -3 -6 15    0   96  -1

-7  8 13  105  152  66    -6-10 14  219  240  25     0  0 14  434  424  13     4 10 14  284  266  27    -1 -6 15  193  209  19

-5  8 13  123   67  40    -4-10 14  122  105  44     2  0 14  545  539  13    -9 11 14  626  661  16     1 -6 15  104   42  40

-3  8 13  243  250  18    -2-10 14    0   82  -1     4  0 14  162  214  40    -7 11 14  118   71  58     3 -6 15   70   20 -70

-1  8 13  127  113  27     0-10 14   96   79  51     6  0 14  637  576  17    -5 11 14  602  627  13   -12 -5 15   15    9 -14

1  8 13   98   35  44     2-10 14  177  180  35   -13  1 14  521  477  20    -3 11 14  218  218  24   -10 -5 15  187  198  34

3  8 13  188  182  33     4-10 14   96  138 -96   -11  1 14  196  243  36    -1 11 14  519  500  10    -8 -5 15  109  110  64

5  8 13    0   60  -1   -11 -9 14  442  442  21    -9  1 14  392  369  15     1 11 14  362  326  14    -6 -5 15  142  135  33

-10  9 13    0   74  -1    -7 -9 14  346  350  17    -7  1 14  167  114  25     3 11 14  253  236  29    -4 -5 15   38   81 -38

-8  9 13  191  201  32    -5 -9 14  613  630  12    -5  1 14  242  215  17   -10 12 14    0   29  -1    -2 -5 15    0   12  -1

-6  9 13  171   61  29    -3 -9 14  545  536  12    -3  1 14  245  246  16    -8 12 14  422  439  18     0 -5 15   43   47 -43

-4  9 13  141  137  33    -1 -9 14  107   54  40    -1  1 14  909  912  13    -6 12 14  361  373  19     2 -5 15  138   23  41

-2  9 13  243  235  21     1 -9 14  692  708  10     1  1 14  429  422  10    -4 12 14  125   81  57     4 -5 15    0   25  -1

0  9 13    0   16  -1     3 -9 14  143  131  46     5  1 14   66   10 -66    -2 12 14  817  803  14   -11 -4 15    0  104  -1

2  9 13  180  140  23   -12 -8 14  259  293  35   -12  2 14  146  118  60     0 12 14  248  244  18    -9 -4 15  198   97  28

4  9 13   88   53 -88   -10 -8 14  180  174  40   -10  2 14  335  334  19     2 12 14  520  508  12    -7 -4 15  157   79  31

-11 10 13  173   29  50    -8 -8 14  848  792  13    -8  2 14  524  493  15    -9 13 14  416  453  20    -5 -4 15   80  102 -80

-9 10 13  305  348  21    -6 -8 14  222  209  20    -6  2 14  135   90  30    -7 13 14  578  594  16    -3 -4 15  156  170  28

-7 10 13    0   54  -1    -4 -8 14  436  439  13    -4  2 14  656  659  12    -5 13 14  509  506  16    -1 -4 15    0   26  -1

-5 10 13  194  167  26    -2 -8 14  764  755  13    -2  2 14  132  124  30    -3 13 14  215  261  29     1 -4 15  143  140  40

-3 10 13  266  274  19     0 -8 14  307  335  13     0  2 14  758  750  10    -1 13 14   86   50 -86     3 -4 15    0   12  -1

-1 10 13   87   11  51     2 -8 14  274  213  23     2  2 14  138  163  39     1 13 14  281  251  28     5 -4 15   87   24 -86

1 10 13  150  155  28     4 -8 14  448  466  19     4  2 14  493  503  16    -8 14 14  210  155  33   -12 -3 15    0   43  -1

3 10 13    0   26  -1   -11 -7 14    0  139  -1     6  2 14  183  223  42    -6 14 14  178  188  38   -10 -3 15   73   75 -72

-10 11 13   77  110 -77    -9 -7 14  223  207  27   -13  3 14    0   50  -1    -4 14 14  546  551  16    -8 -3 15  185  179  27

-8 11 13    0   30  -1    -7 -7 14  169  140  32   -11  3 14  531  574  17    -2 14 14  178  118  39    -6 -3 15  112   40  39

-6 11 13  167  179  35    -5 -7 14  148  100  31    -9  3 14  402  378  15     0 14 14  642  643  11    -4 -3 15    0   26  -1

-4 11 13   66    5 -65    -3 -7 14  323  325  16    -7  3 14 1294 1330  24    -7 15 14  433  473  20     0 -3 15   28   11 -28

-2 11 13  110  111  63    -1 -7 14  414  416  12    -5  3 14  255  269  16    -5 15 14  139   75  57     2 -3 15    0   87  -1

0 11 13   27   55 -26     1 -7 14  434  401  10    -3  3 14 1014  999  21    -3 15 14  456  477  18     4 -3 15  153   28  43

2 11 13    0   45  -1     3 -7 14  214  177  28    -1  3 14  282  281  11    -1 15 14   91   89 -91   -11 -2 15  144   21  58

4 11 13  102   33-101     5 -7 14  169  145  43     1  3 14  218  242  16    -6 16 14  256  234  30    -9 -2 15  177  203  32

-9 12 13    0    4  -1   -12 -6 14  307  343  29     3  3 14  441  465  16    -4 16 14   98   37 -98    -7 -2 15    0   38  -1

-7 12 13   50    5 -50   -10 -6 14  140  131  51     5  3 14  170  151  41    -2 16 14  187   66  40    -5 -2 15  113   83  37

-5 12 13  212  198  25    -8 -6 14  465  479  14   -12  4 14  223  183  36    -6-15 15    0  121  -1    -3 -2 15  122  130  35

-3 12 13  146  144  39    -6 -6 14  621  602  12   -10  4 14  555  561  14    -4-15 15    0   68  -1    -1 -2 15    0   31  -1

-1 12 13  113   97  37    -4 -6 14  273  282  16    -8  4 14  388  364  15    -2-15 15    0   13  -1     1 -2 15    0   34  -1

1 12 13   71   50 -70    -2 -6 14  741  769  16    -6  4 14   57   69 -57    -7-14 15   37   17 -37     3 -2 15    0  111  -1

3 12 13    0   74  -1     0 -6 14    0   84  -1    -4  4 14  608  576  11    -5-14 15   61   19 -60     5 -2 15    0   44  -1

-8 13 13  248  298  28     2 -6 14  552  579  14    -2  4 14  913  902  15    -3-14 15   81  144 -81   -12 -1 15   91   80 -91

-6 13 13  115   10  77     4 -6 14  124   50  57     0  4 14 1084 1094  15    -1-14 15   61   29 -61   -10 -1 15  223  259  28

-4 13 13  168  207  40   -11 -5 14  142   68  60     2  4 14  532  531  14    -8-13 15   83  100 -82    -8 -1 15    0   82  -1

-2 13 13  194  227  33    -9 -5 14  922  888  20     4  4 14  266  250  25    -6-13 15    0   28  -1    -6 -1 15  229  178  19

0 13 13    5   19  -5    -7 -5 14  587  557  12   -11  5 14  109   97-108    -4-13 15   98   87 -98    -4 -1 15  133  107  32

2 13 13  199  202  25    -5 -5 14 1242 1257  22    -9  5 14 1038 1065  19    -2-13 15  126   17  62    -2 -1 15    0   21  -1

-9 14 13  219  191  33    -3 -5 14  157  115  25    -7  5 14  765  771  14     0-13 15    0   42  -1     0 -1 15    0   30  -1

-7 14 13    0   43  -1    -1 -5 14  557  587  13    -5  5 14 1317 1361  24    -9-12 15    0    9  -1     2 -1 15    0   57  -1

-5 14 13  156  191  43     1 -5 14  622  641  15    -3  5 14  134  132  32    -7-12 15  158  118  44     4 -1 15    0   88  -1

-3 14 13  164   73  37     3 -5 14    0   22  -1    -1  5 14  446  459  18    -5-12 15   32   21 -31   -13  0 15    0    1  -1

-1 14 13  122   86  38     5 -5 14  320  297  23     1  5 14  769  738  10    -3-12 15  143   15  44   -11  0 15    0   18  -1

1 14 13    0   64  -1   -12 -4 14  217  238  37     3  5 14    0   56  -1    -1-12 15   76  155 -75    -9  0 15   68   26 -68

-8 15 13  164   56  45   -10 -4 14  536  520  15     5  5 14  333  325  23     1-12 15  101  101  62    -7  0 15    0   36  -1

-6 15 13  118   65  73    -8 -4 14  500  528  13   -12  6 14  421  424  21   -10-11 15    0   58  -1    -5  0 15    0   23  -1

-4 15 13   62  107 -61    -6 -4 14    0   39  -1   -10  6 14   76  146 -76    -8-11 15  136  121  52    -3  0 15   80   14 -79

-2 15 13   88   89 -87    -4 -4 14  415  408  12    -8  6 14  624  611  12    -6-11 15   45   45 -44    -1  0 15   15   52 -15

0 15 13    0  109  -1    -2 -4 14  875  891  18    -6  6 14  794  765  14    -4-11 15    0    6  -1     1  0 15    0   42  -1

-7 16 13  195  112  37     0 -4 14  982  969  26    -4  6 14  216  205  21    -2-11 15    0   32  -1     3  0 15  147   66  43

-5 16 13  156  194  51     2 -4 14  478  486  15    -2  6 14 1202 1172  21     0-11 15   82   16 -82     5  0 15   82   13 -82

-3 16 13  157   53  44     4 -4 14  187  180  33     0  6 14  274  260  13     2-11 15   66   50 -65   -12  1 15  113   67-113

-1 16 13    0   87  -1   -13 -3 14  205   97  43     2  6 14  765  755  12    -9-10 15   46   80 -46   -10  1 15  237  231  28

-4 17 13    0    7  -1   -11 -3 14  522  498  17     4  6 14    0   61  -1    -7-10 15  156  163  49    -8  1 15   70   32 -69

-2 17 13   84   92 -83    -9 -3 14  362  350  17   -11  7 14  129  192  75    -5-10 15    0   18  -1    -6  1 15  139  170  31

-6-16 14  168  138  79    -7 -3 14 1443 1385  25    -9  7 14  361  375  19    -3-10 15  104   14  75    -4  1 15   51   91 -51

-4-16 14   94  122 -94    -5 -3 14  322  359  14    -7  7 14  288  294  19    -1-10 15  109   15  40    -2  1 15    0    4  -1

-2-16 14  123  111  73    -3 -3 14 1043 1009  21    -5  7 14  387  373  14     1-10 15   48   22 -47     0  1 15    0   26  -1

-7-15 14  319  321  25    -1 -3 14  270  290  12    -3  7 14  404  400  13     3-10 15    0   91  -1     2  1 15   95    3 -95

-5-15 14  212  161  32     1 -3 14   99  111 -98    -1  7 14  502  480   9   -10 -9 15   82   34 -81     4  1 15   89   11 -89

-3-15 14  332  325  22     3 -3 14  485  516  15     1  7 14  219  196  17    -8 -9 15  156  123  38   -11  2 15    0   14  -1

-1-15 14   98   29  75     5 -3 14  118  100  68     3  7 14  126   87  62    -6 -9 15    0   29  -1    -9  2 15  171  167  32

-8-14 14  127   80  74   -12 -2 14  102  121-102     5  7 14   44   21 -44    -4 -9 15    0   68  -1    -7  2 15    0   30  -1

-6-14 14  261  248  26   -10 -2 14  450  483  16   -12  8 14  300  303  29    -2 -9 15   70   17 -69    -5  2 15    0   50  -1

-4-14 14  318  354  22    -8 -2 14  397  365  14   -10  8 14  154  192  44     0 -9 15   60   81 -60    -3  2 15  220  226  19

-2-14 14   72   74 -72    -6 -2 14  228  253  18    -8  8 14  941  892  16     2 -9 15  133   79  50    -1  2 15  117   15  26

0-14 14  451  484  13    -4 -2 14  706  698  16    -6  8 14   95  140 -95   -11 -8 15    0   18  -1     1  2 15   60   63 -59

-9-13 14  233  226  33    -2 -2 14   17   63 -16    -4  8 14  669  669  11    -9 -8 15   75  125 -75     3  2 15   75   82 -75

-7-13 14  516  506  17     0 -2 14  872  871  42    -2  8 14  595  580  12    -7 -8 15  193  190  31     5  2 15    0    2  -1

-5-13 14  410  384  18     2 -2 14  146  187  38     0  8 14  539  521   9    -5 -8 15  119  153  50   -12  3 15  165   40  55

-3-13 14  355  356  19     4 -2 14  451  435  17     2  8 14  179  145  23    -3 -8 15  136  139  37   -10  3 15  154  153  44

-1-13 14  106   23  52   -13 -1 14  469  435  21     4  8 14  517  529  18    -1 -8 15   65   68 -65    -8  3 15  228  257  23

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page 12

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6  3 15    0   86  -1    -7-13 16  214  202  36    -1 -1 16  574  587   9    -5 11 16  115  150  67   -12 -1 17    0  161  -1

-4  3 15    0   29  -1    -5-13 16   95   13 -95     1 -1 16  341  339  13    -3 11 16    0   90  -1   -10 -1 17  258  257  25

-2  3 15    0   79  -1    -3-13 16  207  113  32     3 -1 16  362  364  20    -1 11 16    0   57  -1    -8 -1 17  150  161  38

0  3 15    0    7  -1    -1-13 16  350  320  16   -12  0 16    0   50  -1     1 11 16   76   87 -76    -6 -1 17  322  324  16

2  3 15    0   54  -1    -8-12 16   80   53 -80   -10  0 16  174   51  37    -8 12 16    0   40  -1    -4 -1 17  283  295  18

4  3 15    0   29  -1    -6-12 16   69   57 -68    -8  0 16  517  477  13    -6 12 16  277  233  25    -2 -1 17  228  188  24

-11  4 15    0  119  -1    -4-12 16  118   39  63    -6  0 16  423  418  13    -4 12 16  155   98  44     0 -1 17  219  212  19

-9  4 15  125  135  52    -2-12 16  108   39  82    -4  0 16 1082 1087  21    -2 12 16  230  212  29     2 -1 17   60  117 -59

-7  4 15  108   65  49     0-12 16   96   99 -95    -2  0 16   78  273 -78     0 12 16  227  160  21   -11  0 17   16   29 -15

-5  4 15  232  223  20    -9-11 16   45   55 -45     0  0 16  641  653  10    -7 13 16  170  197  43    -9  0 17    0   51  -1

-3  4 15  153  101  27    -7-11 16    0   61  -1     2  0 16    0   68  -1    -5 13 16    0    8  -1    -7  0 17   67   74 -67

-1  4 15    0   69  -1    -5-11 16    0   49  -1     4  0 16  195  179  37    -3 13 16  159  133  41    -3  0 17  103    4  61

1  4 15  169  160  22    -3-11 16  156  130  38   -11  1 16  477  476  18    -1 13 16  289  278  18    -1  0 17    0   19  -1

3  4 15   11    8 -10    -1-11 16  152  169  37    -9  1 16  673  690  13    -6 14 16    0   54  -1     1  0 17    0   32  -1

5  4 15    0   26  -1     1-11 16  226  198  22    -7  1 16  851  844  15    -4 14 16    0   45  -1     3  0 17   52   11 -52

-12  5 15  180   58  47   -10-10 16    0   39  -1    -5  1 16  305  297  16    -2 14 16  126   63  74   -12  1 17  110  153-110

-10  5 15  155  171  45    -8-10 16  124  148  67    -3  1 16  333  309  15    -5-14 17   93   82 -93   -10  1 17  249  219  25

-8  5 15   77   11 -76    -6-10 16  185  195  33    -1  1 16  746  743  17    -3-14 17    0   51  -1    -8  1 17  189  147  29

-6  5 15  156  152  33    -4-10 16  444  452  16     1  1 16  502  509  12    -6-13 17  117   18  80    -6  1 17  318  319  17

-4  5 15    0   73  -1    -2-10 16  222  207  27     3  1 16  401  396  19    -2-13 17    2   56  -2    -4  1 17  191  207  25

-2  5 15   33   47 -32     0-10 16  217  203  21   -12  2 16    0   73  -1    -7-12 17  139  160  61    -2  1 17   40  218 -40

0  5 15  135   15  27     2-10 16  147   76  51   -10  2 16  248  207  26    -5-12 17    0    6  -1     0  1 17  124  160  54

2  5 15   53    4 -52   -11 -9 16  302  304  29    -8  2 16  273  264  20    -3-12 17  111   20  81     2  1 17   88  136 -88

4  5 15  114    3  84    -9 -9 16  397  405  20    -6  2 16  566  567  12    -1-12 17   84  100 -84    -9  2 17   69   21 -69

-11  6 15   77   60 -76    -7 -9 16  504  521  16    -4  2 16  547  533  11    -8-11 17    0   59  -1    -7  2 17  370  345  16

-9  6 15  152    4  38    -5 -9 16  305  317  22    -2  2 16  210  570-210    -6-11 17  140   79  48    -5  2 17   93   42  84

-7  6 15  166  132  30    -3 -9 16  237  279  24     0  2 16  276  276  36    -4-11 17  109   48  79    -3  2 17   59  115 -58

-5  6 15  110  125  45    -1 -9 16  252  293  18     2  2 16  365  351  18    -2-11 17   85  119 -85    -1  2 17  178  192  23

-3  6 15    0    8  -1     1 -9 16  389  432  18     4  2 16  142   39  51     0-11 17   78    9 -78     1  2 17   47   10 -47

-1  6 15  180  165  37     3 -9 16  155  111  43   -11  3 16  241  198  31    -9-10 17  233  245  32     3  2 17   50   92 -50

1  6 15   50   55 -49   -10 -8 16   70   42 -70    -9  3 16  112   80  65    -7-10 17    0   11  -1   -12  3 17    0   17  -1

3  6 15   66    6 -65    -8 -8 16  134  118  49    -7  3 16    0   45  -1    -5-10 17  220  254  31   -10  3 17    0   49  -1

-12  7 15   88  147 -87    -6 -8 16  422  440  15    -5  3 16    0  107  -1    -3-10 17  151  106  41    -8  3 17  138  101  46

-10  7 15    0   27  -1    -4 -8 16  418  443  15    -3  3 16  117   89  41    -1-10 17   71  102 -71    -6  3 17   75   24 -75

-8  7 15  360  368  17    -2 -8 16  432  446  16    -1  3 16  324  321  12     1-10 17   82  130 -81    -4  3 17   68   19 -67

-6  7 15    0   44  -1     0 -8 16  131  131  34     1  3 16    0   37  -1   -10 -9 17   91   53 -91    -2  3 17   27   33  15

-4  7 15  106   72  52     2 -8 16   66  183 -66     3  3 16   73   87 -73    -8 -9 17  100  170 -99     0  3 17   50   45 -49

-2  7 15   30  160 -29   -11 -7 16  341  317  26   -12  4 16  256  254  34    -6 -9 17    0   41  -1     2  3 17   32   18 -32

0  7 15    0    5  -1    -9 -7 16  354  377  21   -10  4 16  361  361  21    -2 -9 17  113  149  70   -11  4 17  160   82  46

2  7 15    0   23  -1    -7 -7 16  568  606  14    -8  4 16  167  151  33     0 -9 17   37   29 -37    -9  4 17  229  197  27

4  7 15    0   10  -1    -5 -7 16  163  141  35    -6  4 16  345  321  16     2 -9 17  128  121  63    -7  4 17   96   38 -95

-11  8 15   47   58 -46    -3 -7 16   47   60 -46    -4  4 16  174  168  27   -11 -8 17  196  110  45    -5  4 17  156  162  32

-9  8 15   70  126 -70    -1 -7 16  488  502  11    -2  4 16  386  374  15    -9 -8 17    0  115  -1    -3  4 17  197  184  27

-7  8 15  119  120  75     1 -7 16  142  209  48     0  4 16  253  237  28    -7 -8 17  118  120  73    -1  4 17   88   21  60

-5  8 15  150  173  34     3 -7 16  244  294  29     2  4 16  473  481  16    -5 -8 17    0  110  -1     1  4 17  189  165  36

-3  8 15    0   72  -1   -12 -6 16   62  115 -61     4  4 16  196  172  36    -1 -8 17   78   25 -77     3  4 17  112   57-112

-1  8 15  109   79  71   -10 -6 16  185  169  36   -11  5 16  135   54  67     1 -8 17  113  105  47   -10  5 17  100  133-100

1  8 15  138   80  32    -8 -6 16  228  207  24    -9  5 16  194  169  31   -10 -7 17   57   80 -56    -8  5 17  132   83  48

3  8 15  108  111-107    -6 -6 16  172  105  29    -7  5 16  381  358  16    -8 -7 17  257  267  25    -6  5 17  252  281  22

-10  9 15   46   69 -45    -4 -6 16  393  389  15    -5  5 16    0   87  -1    -6 -7 17  134  175  42    -4  5 17  109  120  60

-8  9 15  140  102  47    -2 -6 16    0   67  -1    -3  5 16  198  184  23    -4 -7 17  215  221  26    -2  5 17   52  180 -51

-6  9 15    0   26  -1     0 -6 16  395  398  12    -1  5 16  599  567  10    -2 -7 17  194  187  31     0  5 17  172  159  23

-4  9 15  132  118  44     2 -6 16  162  143  43     1  5 16  269  250  33     0 -7 17  257  226  28     2  5 17  115   72  93

-2  9 15    0   38  -1     4 -6 16  282  263  28     3  5 16   74   94 -73     2 -7 17   17   62 -16   -11  6 17  106    7-105

0  9 15   70   72 -69   -11 -5 16    0   57  -1   -12  6 16  215  171  41   -11 -6 17  100   35-100    -9  6 17   80  104 -79

2  9 15    0   25  -1    -9 -5 16  111  135  78   -10  6 16  337  318  22    -9 -6 17   99  107 -98    -7  6 17  208  170  26

-9 10 15  140   10  52    -7 -5 16  260  234  21    -8  6 16  238  242  24    -7 -6 17    0  110  -1    -5  6 17   81  100 -81

-7 10 15  236  206  25    -5 -5 16  110   77  53    -6  6 16  252  227  21    -5 -6 17  136   72  43    -3  6 17    0   11  -1

-5 10 15    0   24  -1    -3 -5 16  199  196  25    -4  6 16  422  395  14    -3 -6 17  136   50  40    -1  6 17  103   22  46

-3 10 15    0   42  -1    -1 -5 16  455  442  11    -2  6 16   13  147 -12    -1 -6 17  104   52  45     1  6 17   87   54 -86

-1 10 15  107   89  43     1 -5 16  279  287  17     0  6 16  456  432  23     1 -6 17   80   80 -79     3  6 17    0    3  -1

1 10 15   90    3 -89     3 -5 16   80   78 -79     2  6 16  241  219  19     3 -6 17    0    5  -1   -10  7 17   87   78 -86

3 10 15  102    1-101   -12 -4 16  282  220  29   -11  7 16  277  304  29   -10 -5 17  146  174  53    -8  7 17  219  252  31

-10 11 15    0   38  -1   -10 -4 16  342  312  20    -9  7 16  341  342  21    -8 -5 17  128   10  49    -6  7 17  184  165  32

-8 11 15  250  203  26    -8 -4 16  125  105  47    -7  7 16  393  414  16    -6 -5 17  273  283  20    -4  7 17  222  217  25

-6 11 15    0   27  -1    -6 -4 16  198  188  24    -5  7 16  121   98  47    -4 -5 17    0   65  -1    -2  7 17  189  202  31

-4 11 15   98   52 -98    -4 -4 16  130  108  36    -3  7 16  124   93  46    -2 -5 17  195  182  28     0  7 17  190  198  34

-2 11 15    0   55  -1    -2 -4 16  216  228  22    -1  7 16  348  351  24     0 -5 17    0   56  -1     2  7 17   95  106  73

0 11 15    0   40  -1     0 -4 16  197  213  19     1  7 16  182  185  30     2 -5 17  116  127  72   -11  8 17   93   82 -93

2 11 15   79   44 -79     2 -4 16  429  436  17     3  7 16  299  294  25   -11 -4 17  108   85-107    -9  8 17  146  173  55

-9 12 15   93   22 -92     4 -4 16  205  202  34   -10  8 16    0  109  -1    -9 -4 17  225  195  29    -7  8 17    0   25  -1

-7 12 15  122  141  64   -11 -3 16  188  109  39    -8  8 16  312  323  22    -7 -4 17   81  114 -81    -5  8 17   90  143 -89

-5 12 15   97   18 -96    -9 -3 16  221  175  26    -6  8 16  537  515  14    -5 -4 17  212  200  25    -3  8 17  176  182  31

-3 12 15    0   63  -1    -7 -3 16  269  259  20    -4  8 16  593  583  13    -3 -4 17  130  151  41    -1  8 17  102    9  47

-1 12 15  153  164  53    -5 -3 16  153  132  32    -2  8 16  450  450  15    -1 -4 17  131  125  31     1  8 17  146  127  39

1 12 15   95   69 -94    -3 -3 16  129  128  37     0  8 16  232  225  27     1 -4 17  122  111  37   -10  9 17   13   84 -13

-8 13 15   93  131 -93    -1 -3 16  614  631  10     2  8 16  209  194  23     3 -4 17    0   70  -1    -8  9 17  168  118  42

-6 13 15  142   81  50     1 -3 16  184  159  21   -11  9 16  432  463  22   -12 -3 17    0   51  -1    -6  9 17    0    6  -1

-4 13 15  210  167  31     3 -3 16  109   61  85    -9  9 16  410  422  18   -10 -3 17    0    3  -1    -4  9 17  183  148  33

-2 13 15    0   40  -1   -12 -2 16   80   70 -79    -7  9 16  664  692  13    -8 -3 17  145  113  39    -2  9 17    0   90  -1

0 13 15  131   72  39   -10 -2 16  264  237  24    -5  9 16  169  127  32    -6 -3 17   84   88 -83     0  9 17   80   16 -79

-7 14 15   98   59 -98    -8 -2 16  197  148  26    -3  9 16  251  281  22    -4 -3 17    0   15  -1    -9 10 17  204  193  35

-5 14 15  159    8  44    -6 -2 16  529  538  12    -1  9 16  589  564  24    -2 -3 17  186  153  28    -7 10 17   76   25 -76

-3 14 15    0   93  -1    -4 -2 16  330  338  15     1  9 16  481  463  12     0 -3 17   92   10 -91    -5 10 17  220  214  30

-1 14 15    0   46  -1    -2 -2 16  555  570  12   -10 10 16   50   55 -50     2 -3 17    0   63  -1    -3 10 17   65   67 -64

-6 15 15  168  158  46     0 -2 16  159  168  23    -8 10 16  321  284  22   -11 -2 17  218  167  37    -1 10 17   98   84  62

-4 15 15    0   84  -1     2 -2 16  410  419  17    -6 10 16  402  396  18    -9 -2 17   59   56 -58     1 10 17  106  108-105

-2 15 15    0   44  -1     4 -2 16    0   41  -1    -4 10 16  607  618  14    -7 -2 17  436  403  15    -8 11 17  101   65-100

-5-15 16   95   93 -95   -11 -1 16  458  424  19    -2 10 16  329  331  20    -5 -2 17    0   20  -1    -4 11 17    0   17  -1

-3-15 16   84   82 -83    -9 -1 16  542  549  14     0 10 16  294  276  16    -3 -2 17  199  159  25    -2 11 17    0  106  -1

-6-14 16  144   17  54    -7 -1 16  713  719  11     2 10 16   92   81 -91    -1 -2 17  136  189  31     0 11 17    0   38  -1

-4-14 16   78   71 -77    -5 -1 16  228  222  20    -9 11 16  143  146  59     1 -2 17   30   20 -30    -7 12 17  109  144-108

-2-14 16    0   26  -1    -3 -1 16  160  165  28    -7 11 16    0   25  -1     3 -2 17  167  101  42    -5 12 17  142   24  52

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page 13

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-3 12 17   63   49 -62     1  1 18  119   70  40   -10 -5 19  103  149-103    -5 10 19    0    2  -1    -1  7 20  215  193  23

-1 12 17  148  110  61     3  1 18  477  441  19    -8 -5 19    0    8  -1    -3 10 19  136  137  55    -8  8 20  197  207  37

-6 13 17    0   28  -1   -10  2 18  463  453  18    -6 -5 19  232  203  25    -6 11 19   96   10 -95    -6  8 20    0   39  -1

-4 13 17  231  225  31    -8  2 18   78   61 -77    -4 -5 19   95   44 -94    -4 11 19  120   62  76    -4  8 20    0   47  -1

-2 13 17    0   55  -1    -6  2 18  409  417  16    -2 -5 19    0   67  -1    -6-10 20    0  155  -1    -2  8 20  158  176  51

-5-13 18  103   63-102    -4  2 18  121   51  48     0 -5 19  123   43  42    -4-10 20    0   94  -1    -7  9 20  527  519  17

-6-12 18  141  165  55    -2  2 18  142  478-141   -11 -4 19  154  152  60    -7 -9 20  330  311  26    -5  9 20  466  476  18

-4-12 18  318  298  24     0  2 18   55   37 -55    -9 -4 19  176  154  39    -5 -9 20  382  390  23    -3  9 20  421  386  19

-2-12 18    0   86  -1     2  2 18  293  225  24    -7 -4 19   56  122 -55    -3 -9 20  224  245  33    -4 10 20  109  133-108

-7-11 18  121  178  90   -11  3 18  124   52 104    -5 -4 19  177  199  36    -8 -8 20  287  256  26    -7 -8 21    0   64  -1

-5-11 18  264  272  27    -9  3 18  433  414  18    -3 -4 19   96  113 -95    -6 -8 20    0   59  -1    -5 -8 21  158  102  46

-3-11 18    0   56  -1    -7  3 18  581  552  14    -1 -4 19  133   80  95    -4 -8 20  167   14  40    -8 -7 21  158  152  49

-1-11 18  356  376  22    -5  3 18  146  171  38     1 -4 19  155  113  34    -2 -8 20  178  200  44    -6 -7 21  122   96  67

-8-10 18  142  135  53    -3  3 18  832  861  15   -10 -3 19    0   51  -1    -9 -7 20  138  153  77    -4 -7 21   70  107 -69

-6-10 18   97   37 -96    -1  3 18   99   53  50    -8 -3 19    0   77  -1    -7 -7 20  237  247  30    -7 -6 21    0    6  -1

-4-10 18  174   95  38     1  3 18  566  563  11    -6 -3 19    0    9  -1    -5 -7 20  433  447  19    -5 -6 21    0   34  -1

-2-10 18    0  107  -1   -10  4 18  532  536  16    -4 -3 19  101   11  88    -3 -7 20  207  224  33    -3 -6 21    0   13  -1

0-10 18  211   93  35    -8  4 18  419  428  17    -2 -3 19   76   64 -75    -1 -7 20  132  132  41    -8 -5 21   71   31 -70

-9 -9 18  121   75  83    -6  4 18  836  837  20     0 -3 19   71   46 -71   -10 -6 20  117   48  91    -6 -5 21  123  129  67

-7 -9 18  310  315  24    -2  4 18   88  320 -87   -11 -2 19  238  146  34    -8 -6 20  102  163-102    -4 -5 21    0   61  -1

-5 -9 18  435  412  18     0  4 18  332  334  22    -9 -2 19  247  227  26    -6 -6 20    0   16  -1    -2 -5 21   71   55 -71

-3 -9 18   66   34 -66     2  4 18   60   27 -60    -7 -2 19   99   16 -98    -4 -6 20   71   81 -71    -9 -4 21  159   78  50

-1 -9 18  277  300  28   -11  5 18  423  415  21    -5 -2 19  225  213  26    -2 -6 20    0    8  -1    -7 -4 21    0   51  -1

1 -9 18  171  197  30    -9  5 18    0   50  -1    -3 -2 19  127  110  46    -9 -5 20    0   96  -1    -5 -4 21  184  136  39

-10 -8 18  288  267  29    -7  5 18  127   17  50    -1 -2 19   11    5 -11    -7 -5 20  148  127  50    -3 -4 21   78   45 -78

-8 -8 18  320  298  21    -5  5 18  618  593  13     1 -2 19   53   81 -52    -5 -5 20   13   82 -12    -1 -4 21  127   98  83

-6 -8 18  193   91  42    -3  5 18  453  437  15   -10 -1 19  208  174  33    -3 -5 20  144   82  45   -10 -3 21   61   11 -61

-4 -8 18  230  200  27    -1  5 18  720  725  17    -8 -1 19  104   99  92    -1 -5 20  193  155  68    -8 -3 21   48  129 -48

-2 -8 18  455  462  17     1  5 18  152  120  32    -6 -1 19  200  219  29   -10 -4 20    0   50  -1    -6 -3 21    0   27  -1

0 -8 18  165   83  28   -10  6 18  138   53  58    -4 -1 19  152  144  38    -8 -4 20  109  120-109    -4 -3 21   76   68 -75

-9 -7 18  217  180  33    -8  6 18  760  774  18    -2 -1 19   48    5 -47    -6 -4 20  183  168  34    -2 -3 21  104   51-103

-7 -7 18    0   35  -1    -6  6 18   97   57 -96     0 -1 19  127  106  37    -4 -4 20  126   13  52    -9 -2 21   61   58 -61

-5 -7 18   70   52 -69    -4  6 18  726  714  14     2 -1 19    0    4  -1    -2 -4 20  198  255  36    -7 -2 21  164  149  45

-3 -7 18  194  200  32    -2  6 18  218  202  28   -11  0 19   42   22 -41     0 -4 20   89   28 -88    -5 -2 21  142    5  54

-1 -7 18  108   83  46     0  6 18  235  226  19    -9  0 19   70   25 -69    -9 -3 20    0  122  -1    -3 -2 21  204  170  34

1 -7 18   53   32 -52     2  6 18  311  290  17    -7  0 19   60   12 -59    -7 -3 20   91   82 -90    -1 -2 21    0   25  -1

-10 -6 18  182   87  40    -9  7 18  195  154  34    -5  0 19    0   31  -1    -5 -3 20  301  289  25   -10 -1 21  152  106  58

-8 -6 18  592  576  14    -7  7 18  128   37  54    -3  0 19  137   27  42    -3 -3 20    0   84  -1    -8 -1 21   79   36 -78

-6 -6 18  180  147  30    -5  7 18  242  207  24    -1  0 19   69    3 -69    -1 -3 20   84   88 -83    -6 -1 21  215  243  31

-4 -6 18  605  615  14    -3  7 18    0   44  -1     1  0 19   47   16 -46   -10 -2 20  173  173  45    -2 -1 21  151  109  48

-2 -6 18  187  152  32    -1  7 18  338  324  24   -10  1 19  152  183  50    -8 -2 20  130  100  57    -9  0 21    0   20  -1

0 -6 18  364  329  26     1  7 18  121  109  54    -8  1 19   92   82 -92    -6 -2 20    0  130  -1    -7  0 21    0   22  -1

2 -6 18  230  208  32   -10  8 18  357  355  23    -6  1 19  250  218  23    -4 -2 20  113   15  65    -5  0 21    0   55  -1

-11 -5 18  427  419  22    -8  8 18  186  189  37    -4  1 19  122   77  53    -2 -2 20  144    4  44    -3  0 21    0   28  -1

-9 -5 18    0   12  -1    -6  8 18  164  193  40    -2  1 19    0   90  -1     0 -2 20   93   31  85    -1  0 21    0   34  -1

-7 -5 18  169  152  37    -4  8 18  123  136  52     0  1 19   99   42 -98   -11 -1 20  133   80  82   -10  1 21    0   74  -1

-5 -5 18  513  520  15    -2  8 18  435  440  19     2  1 19    0   38  -1    -9 -1 20  195  234  38    -8  1 21    0   93  -1

-3 -5 18  188  213  31     0  8 18    0   49  -1   -11  2 19  109  149-108    -7 -1 20  342  333  20    -6  1 21  170  180  39

-1 -5 18  629  676  10    -9  9 18    0    4  -1    -9  2 19  184  245  38    -5 -1 20  616  589  14    -4  1 21  222  114  28

1 -5 18    0   39  -1    -7  9 18  304  301  24    -7  2 19    0    2  -1    -3 -1 20  306  300  21    -2  1 21   42  114 -42

-10 -4 18  400  410  20    -5  9 18  362  371  20    -3  2 19  153  142  41    -1 -1 20  218  206  31    -9  2 21   62   58 -61

-8 -4 18  459  473  16    -3  9 18   71   94 -71    -1  2 19   62    6 -61   -10  0 20  129  137  78    -7  2 21  136  103  57

-6 -4 18  720  728  14    -1  9 18  169  217  33     1  2 19   70  133 -70    -8  0 20  450  441  18    -5  2 21  146   18  45

-4 -4 18  258  250  22    -8 10 18  145  134  58   -10  3 19    0   19  -1    -6  0 20   38   18 -38    -3  2 21   99  113 -98

-2 -4 18  234  240  25    -6 10 18    8   54  -7    -8  3 19  205  124  30    -4  0 20    0    6  -1    -1  2 21   15   50 -15

0 -4 18  301  310  17    -4 10 18  136  126  55    -4  3 19  105   39  72    -2  0 20   38  254 -38    -8  3 21  140   95  57

2 -4 18  101   53-101    -2 10 18  142  165  54    -2  3 19   33   53 -32     0  0 20  103  131  66    -6  3 21   31   46 -31

-11 -3 18    0   14  -1     0 10 18  219  156  36     0  3 19   53   26 -52   -11  1 20  264  157  31    -4  3 21   96   21 -96

-9 -3 18  517  541  16    -7 11 18  118   46  83   -11  4 19  114  161-114    -9  1 20  300  317  25    -2  3 21   22   51 -21

-7 -3 18  549  520  14    -5 11 18  323  292  22    -9  4 19   68   99 -67    -7  1 20  383  390  18    -9  4 21   21   62 -20

-5 -3 18  152  190  40    -3 11 18    0   45  -1    -7  4 19  206  182  29    -5  1 20  853  810  18    -7  4 21    0   24  -1

-3 -3 18  945  954  21    -1 11 18  340  347  16    -5  4 19  124  186  55    -3  1 20  358  328  18    -5  4 21  100  136 -99

-1 -3 18   51   92 -51    -6 12 18  186  181  41    -3  4 19  101   79-101    -1  1 20  282  260  26    -3  4 21    0   34  -1

1 -3 18  547  578  12    -4 12 18  315  340  25    -1  4 19  175  170  25   -10  2 20  258  213  28    -1  4 21   51   67 -51

-12 -2 18   59   67 -59    -2 12 18    0   64  -1     1  4 19   14   74 -14    -8  2 20  198  172  33    -8  5 21    0   67  -1

-10 -2 18  518  531  17    -6-11 19    0    8  -1   -10  5 19  207  154  36    -6  2 20  160  124  42    -6  5 21  175  152  40

-8 -2 18   73   58 -73    -4-11 19  130   24  58    -8  5 19  104  107-104    -4  2 20  101   45-100    -4  5 21   95   54 -94

-6 -2 18  594  621  13    -2-11 19   62   66 -61    -6  5 19  182  156  33    -2  2 20    0   88  -1    -2  5 21   49  125 -48

-4 -2 18   38   80 -38    -7-10 19  156  185  51    -4  5 19  126   98  53     0  2 20  196   98  24    -7  6 21   53   18 -53

-2 -2 18  478  492  15    -5-10 19   65    2 -64    -2  5 19   47   72 -46    -9  3 20  186   92  37    -5  6 21   67   40 -67

0 -2 18  205  190  21    -3-10 19  103   61-103     0  5 19   24   35 -23    -7  3 20  239  241  27    -3  6 21    0   34  -1

2 -2 18  204  187  37    -1-10 19   61   72 -60    -9  6 19    0   31  -1    -5  3 20  161  131  38    -8  7 21  104  174-104

-11 -1 18   70   59 -69    -8 -9 19   91   48 -91    -7  6 19  191  174  33    -3  3 20  215  234  30    -6  7 21  115   67  93

-9 -1 18  340  310  20    -6 -9 19  121   89  62    -5  6 19    0   32  -1    -1  3 20  158   97  36    -4  7 21  237  133  30

-7 -1 18  104  108  77    -4 -9 19   58    8 -57    -3  6 19  103   62-103   -10  4 20  185  100  44    -5  8 21  135  138  61

-5 -1 18  113  157  60    -2 -9 19    0   92  -1    -1  6 19   76  129 -75    -8  4 20  100   93 -99    -6 -6 22  180  155  42

-3 -1 18  300  299  19    -9 -8 19   93   17 -93     1  6 19    0   14  -1    -6  4 20  218  182  30    -7 -5 22  451  447  20

-1 -1 18  258  260  26    -7 -8 19  139   23  56   -10  7 19  162  131  50    -4  4 20  153   32  39    -5 -5 22   68   33 -68

1 -1 18  114   48  52    -5 -8 19  123  109  66    -8  7 19  236  269  29    -2  4 20    0  195  -1    -6 -4 22  170  198  42

3 -1 18  333  352  24    -3 -8 19   47   80 -46    -6  7 19    0   34  -1     0  4 20    0   32  -1    -4 -4 22  252  314  29

-12  0 18  611  576  19    -1 -8 19  148   47  33    -4  7 19  199  162  32    -9  5 20  182  106  44    -7 -3 22  194  147  39

-10  0 18  252  244  27   -10 -7 19    0   96  -1    -2  7 19   33  133 -32    -7  5 20  206  139  32    -5 -3 22  413  429  20

-8  0 18  502  505  15    -8 -7 19  236  246  30     0  7 19    0   26  -1    -5  5 20   72  144 -71    -3 -3 22    0   56  -1

-6  0 18  704  696  15    -6 -7 19   92   13 -92    -9  8 19   92   16 -92    -3  5 20   88   79 -88    -8 -2 22  101   96-100

-4  0 18  678  679  13    -4 -7 19  207  193  30    -7  8 19  134   80  55    -1  5 20  239  215  21    -6 -2 22  222  240  31

0  0 18  749  745  10    -2 -7 19  164   70  44    -5  8 19  150  127  44    -8  6 20   34  140 -34    -4 -2 22   47   46 -46

2  0 18  101   73-101     0 -7 19    0   58  -1    -3  8 19  121   67  68    -6  6 20    0   26  -1    -9 -1 22   45   33 -44

-11  1 18   42   22 -42    -9 -6 19    0   64  -1    -1  8 19   90  105 -90    -4  6 20  126   87  61    -7 -1 22    0   38  -1

-9  1 18  418  399  17    -7 -6 19  204  201  36    -8  9 19    0   38  -1    -2  6 20    0   38  -1    -5 -1 22    0   31  -1

-7  1 18  122  134  53    -5 -6 19    0    3  -1    -6  9 19  159   87  46    -9  7 20  194  246  40    -3 -1 22  131  174  62

-5  1 18  126  158  45    -3 -6 19   32   30 -31    -4  9 19    0   31  -1    -7  7 20  216  212  33    -8  0 22  105  169-104

-3  1 18  440  447  15    -1 -6 19  128  174  37    -2  9 19  141   30  57    -5  7 20  412  419  18    -6  0 22  295  351  28

-1  1 18  245  253  27     1 -6 19   66   22 -66    -7 10 19  190  209  39    -3  7 20  211  173  34    -4  0 22   64   57 -64

TABLE 2. Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=400°C                         Page 14

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-2  0 22  174  142  44    -3  1 22  202  180  34    -7  3 22  154   80  47    -6  4 22  269  259  28    -6  6 22  124   64  72

-9  1 22    0   57  -1    -8  2 22  176   99  46    -5  3 22  346  374  23    -4  4 22  267  289  27    -6 -1 23  128  173  67

-7  1 22  127   60  80    -6  2 22  103  136-103    -3  3 22   57   74 -56    -7  5 22  528  519  17    -6  1 23  115  146-115

-5  1 22   66   79 -66    -4  2 22    0  120  -1    -8  4 22  133   98  79    -5  5 22  166  102  43

TABLE 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  0  0 1391 1386  17     0  8  0 2224 2303  14     0 18  0  578  582   9     1-10  1  212  220   9     7 -2  1  330  348  11

4  0  0 3246 3357  17     2  8  0 3233 3323  20     2 18  0  250  280  23     3-10  1    0   33  -1     9 -2  1  143  129  34

6  0  0 1388 1344  24     4  8  0  234  197  13     4 18  0  177  108  34     5-10  1  205  219  16    11 -2  1   76  108 -75

8  0  0  208  236  17     6  8  0  638  596  10     6 18  0    0   46  -1     7-10  1    0   76  -1   -12 -1  1   41   67 -41

10  0  0  872  821  13     8  8  0  830  827  13    -5 19  0  232  226  26     9-10  1  159  150  37   -10 -1  1    0  101  -1

12  0  0  242  220  29    10  8  0    0   31  -1    -3 19  0    0    9  -1   -10 -9  1   79    9 -78    -8 -1  1   46   66 -46

-11  1  0  404  404  17   -11  9  0    0   78  -1    -1 19  0  305  298  14    -8 -9  1    0   18  -1    -6 -1  1  187  201  13

-9  1  0  481  450  12    -9  9  0  585  589  13     1 19  0  302  309  14    -6 -9  1   58   29 -58    -4 -1  1   80   89  20

-7  1  0 1439 1380  26    -7  9  0  327  320  14     3 19  0    0   15  -1    -4 -9  1  156  127  19    -2 -1  1    0   40  -1

-5  1  0  435  363   8    -5  9  0 1220 1234  28    -2 20  0  105  132  51    -2 -9  1   91  111  36     0 -1  1   48   55  12

-3  1  0 1324 1373  15    -3  9  0   38   69 -37     0 20  0  240  219  48     0 -9  1  230  229   8     2 -1  1   69   48 -68

-1  1  0  212  193   3    -1  9  0 1179 1228  17     2 20  0  108  137  49     2 -9  1    0   78  -1     4 -1  1    0   31  -1

1  1  0  198  176   3     1  9  0 1281 1285  16    -3-20  1   65   86 -64     4 -9  1   98   98  30     6 -1  1  135  132  19

3  1  0 1370 1373  15     3  9  0  143  115  19    -1-20  1   40   13 -40     6 -9  1  250  264  15     8 -1  1    0    1  -1

5  1  0  407  391   7     5  9  0 1309 1305  30     1-20  1    0   32  -1     8 -9  1  162  139  29    10 -1  1  141   70  38

7  1  0 1417 1399  28     7  9  0  365  350  14     3-20  1  112   74  51    10 -9  1  141   81  48   -11  0  1    0    6  -1

9  1  0  499  458  11     9  9  0  624  621  13    -4-19  1    0   12  -1   -11 -8  1  137   82  55    -9  0  1    0    4  -1

11  1  0  410  402  17    11  9  0  138   96  67    -2-19  1   84   28 -84    -9 -8  1    0   30  -1    -7  0  1    0   14  -1

-12  2  0  183  122  39   -10 10  0  117  123  70     0-19  1   65   19 -65    -7 -8  1  117    9  36    -5  0  1   66    9  33

-10  2  0  257  281  21    -8 10  0  161   98  31     2-19  1   31   45 -30    -5 -8  1    0   31  -1    -3  0  1   44    4 -44

-8  2  0  198  151  18    -6 10  0  198  149  18     4-19  1   99   25 -99    -3 -8  1   74   72  42    -1  0  1    0    3  -1

-6  2  0 1647 1639  24    -4 10  0  754  752  14    -5-18  1   76   60 -76    -1 -8  1  248  252  11     1  0  1    0    5  -1

-4  2  0  183  155   9    -2 10  0  748  717  14    -3-18  1   84   21 -84     1 -8  1  148   79  10     3  0  1    0    1  -1

-2  2  0 3520 3685   9     0 10  0 1812 1947  17    -1-18  1  124  100  32     3 -8  1  316  339   9     5  0  1   51   24 -51

0  2  0 1060 1114  16     2 10  0  688  710  15     1-18  1   54   57 -53     7 -8  1  126   66  31     7  0  1  100   34  32

2  2  0 3736 3678  17     4 10  0  770  743  14     3-18  1  176  147  38     9 -8  1  157  123  34     9  0  1    0   26  -1

4  2  0  160  155  10     6 10  0  152  121  27     5-18  1   99   29 -98    11 -8  1    0    5  -1    11  0  1   45   12 -45

6  2  0 1558 1628  24     8 10  0  150   82  36    -6-17  1    0   12  -1   -10 -7  1    0   32  -1   -12  1  1  134   44  57

8  2  0  178  145  20    10 10  0  145  144  53    -4-17  1  129   52  45    -8 -7  1  194  163  22   -10  1  1  111   95  52

10  2  0  270  291  20    -9 11  0  155  106  38    -2-17  1  192  214  19    -6 -7  1   67   87 -66    -8  1  1  103   67  38

12  2  0  111  115-111    -7 11  0  696  657  14     0-17  1  114   72  34    -4 -7  1   40   16 -40    -6  1  1  169  186  14

-11  3  0  183  205  34    -5 11  0  102   93  37     2-17  1  125  102  30    -2 -7  1  260  265   6    -4  1  1  105   98  14

-9  3  0 1108 1045  20    -3 11  0  843  807  16     4-17  1  174  172  33     2 -7  1   55   59 -54    -2  1  1    0   49  -1

-7  3  0  207  165  15    -1 11  0  198  165  11     6-17  1    0   91  -1     4 -7  1  176  191  14     0  1  1   26   50 -25

-5  3  0 1399 1333  23     1 11  0  155  144  14    -7-16  1  151   10  45     6 -7  1   47  109 -46     2  1  1  211   32  70

-3  3  0  116   74  12     3 11  0  814  841  13    -5-16  1  120   99  51     8 -7  1   89   76  73     4  1  1    0    9  -1

-1  3  0 1947 2089   9     5 11  0  160   89  23    -3-16  1  126   11  41    10 -7  1    0   20  -1     6  1  1  155  129  16

1  3  0 2060 2105  13     7 11  0  701  705  13    -1-16  1  102   16  35   -11 -6  1  123   89  57     8  1  1   32    2 -31

5  3  0 1382 1349  23     9 11  0  115  121  80     1-16  1  228  219  15    -9 -6  1  152  141  33    10  1  1  133  101  43

7  3  0  212  188  15    -8 12  0  709  669  12     3-16  1   55   84 -55    -7 -6  1  255  264  14   -11  2  1    0    4  -1

9  3  0 1087 1069  21    -6 12  0  566  543  12     5-16  1  158  108  31    -5 -6  1  140  134  19    -9  2  1  224  213  18

11  3  0  195  208  33    -4 12  0  629  591  12     7-16  1   93   84 -92    -3 -6  1  119  126  16    -7  2  1    0   62  -1

-10  4  0  547  561  13    -2 12  0  434  439   8    -8-15  1   89   53 -88    -1 -6  1   45   37 -45    -5  2  1  171  161  12

-8  4  0  924  987  17     0 12  0  138  111  17    -6-15  1  119  103  54     1 -6  1  232  245  17    -3  2  1  181  175   7

-6  4  0 2087 2093  25     2 12  0  471  450   7    -4-15  1   57   48 -56     3 -6  1  133   44  15    -1  2  1  168  185   4

-4  4  0  559  564  10     4 12  0  613  612   9    -2-15  1    0   14  -1     5 -6  1   42    5 -41     1  2  1  273  249   3

-2  4  0  202  201   7     6 12  0  583  550  11     0-15  1  119  130  31     7 -6  1  211  229  17     3  2  1    0   37  -1

0  4  0 1643 1674  10     8 12  0  708  709  16     2-15  1  157  123  19     9 -6  1   91  133 -91     5  2  1  128   10  17

2  4  0  240  205  11    -9 13  0  275  283  24     4-15  1    0   16  -1    11 -6  1    0   62  -1     7  2  1  354  338  10

4  4  0  577  556   9    -7 13  0   33   94 -33     6-15  1  154  139  35   -12 -5  1   79   65 -79     9  2  1  134  124  37

6  4  0 2045 2122  25    -5 13  0  161  155  28     8-15  1   98   11 -98   -10 -5  1   88    7 -88    11  2  1   83   87 -83

8  4  0  962  994  16    -3 13  0  209  181  18    -9-14  1  102  128-102    -8 -5  1    0   32  -1   -12  3  1  111   25  77

10  4  0  549  572  13    -1 13  0    0   46  -1    -7-14  1   94  134 -93    -6 -5  1   66   95 -66   -10  3  1   68   96 -67

-11  5  0  616  589  14     1 13  0   72   55  47    -5-14  1  192  200  25    -4 -5  1   73   25  33    -8  3  1  170  157  22

-9  5  0  392  403  15     3 13  0  218  172  18    -3-14  1   53   44 -52    -2 -5  1  212  197  10    -6  3  1  182  179  14

-7  5  0  822  807  14     5 13  0  190  168  23    -1-14  1   68   77 -67     0 -5  1  107  108  18    -4  3  1   81   61  23

-5  5  0  164  134  15     7 13  0  174  116  33     1-14  1   57   32 -57     2 -5  1  169  176   7    -2  3  1  199  199  22

-3  5  0  638  585  10     9 13  0  274  311  28     3-14  1    0   18  -1     4 -5  1    0   22  -1     0  3  1  241  236   6

-1  5  0  648  571   9    -8 14  0    0   37  -1     5-14  1   36   85 -35     6 -5  1   68   92 -67     2  3  1  106   80  12

1  5  0  718  601   8    -6 14  0  828  769  21     7-14  1    0   52  -1     8 -5  1   13   14 -13     4  3  1   71   62  28

3  5  0  673  606  12    -4 14  0  171  193  26    -8-13  1    0   84  -1    10 -5  1  120   33  58     6  3  1   23   12 -22

5  5  0  154  140  17    -2 14  0  556  569   7    -6-13  1   57   59 -56   -11 -4  1   32   96 -31     8  3  1   22   18 -21

7  5  0  872  819  16     0 14  0  402  395   8    -4-13  1  172  130  23    -9 -4  1  123   74  38    10  3  1   93   28 -93

9  5  0  434  420  13     2 14  0  560  583   7    -2-13  1  160  160  19    -7 -4  1   89    8  39   -11  4  1   57   54 -56

11  5  0  609  617  14     4 14  0  225  206  21     0-13  1  303  298   9    -5 -4  1  267  229  10    -9  4  1    0  104  -1

-10  6  0  198  187  29     6 14  0  873  827  18     2-13  1   83   72  61    -3 -4  1  109   93  14    -7  4  1    0   14  -1

-8  6  0  960  970  18     8 14  0   91   35 -90     4-13  1    0   23  -1    -1 -4  1    0   78  -1    -5  4  1  209  233  11

-6  6  0  146  161  21    -7 15  0    0   32  -1     6-13  1  134  124  37     1 -4  1   59   65  15    -3  4  1   94   97  15

-4  6  0 1986 2003  22    -5 15  0  211  224  23     8-13  1  119   53  55     3 -4  1   93   84  17    -1  4  1    0   85  -1

-2  6  0  425  457   7    -3 15  0  330  306  15    -9-12  1  127   36  63     5 -4  1   70   68  46     1  4  1   68   62  39

0  6  0 3034 3178  32    -1 15  0  425  435   8    -7-12  1  203  171  25     9 -4  1   83   69 -83     3  4  1   93  102  19

2  6  0  482  474  10     1 15  0  474  469   8    -5-12  1  164  181  26    11 -4  1    0   13  -1     5  4  1   85   82  31

4  6  0 2072 2040  23     3 15  0  304  299  16    -3-12  1  227  217  16   -12 -3  1   80    7 -80     7  4  1    0   11  -1

6  6  0  143  153  23     5 15  0  234  259  22    -1-12  1  112   85  28   -10 -3  1    0   90  -1     9  4  1  142  113  33

8  6  0  997  992  18     7 15  0   74   36 -74     1-12  1   27   89 -26    -8 -3  1  213  210  17    11  4  1  120   27  64

10  6  0  272  219  22    -6 16  0  232  197  24     3-12  1   11   48 -11    -6 -3  1  158  158  15   -12  5  1   98   81 -98

-11  7  0  310  286  22    -4 16  0  431  408  14     5-12  1   95   49  48    -4 -3  1  103   61  16   -10  5  1   65   30 -65

-9  7  0  392  393  15    -2 16  0  249  238  13     7-12  1   65   83 -64    -2 -3  1  198  207   6    -8  5  1   56   28 -55

-7  7  0  839  852  15     0 16  0 1159 1162  14   -10-11  1    0   81  -1     0 -3  1  237  231   3    -6  5  1  148  111  17

-5  7  0   91   91  33     2 16  0  212  231  28    -8-11  1  210  196  26     2 -3  1   80   77  19    -4  5  1   89   39  22

-3  7  0  962  928  16     4 16  0  462  409  14    -4-11  1   90    2  43     4 -3  1   43   25 -42    -2  5  1  203  205   8

-1  7  0  523  442   6     6 16  0  221  221  27    -2-11  1  145  149  14     6 -3  1    0   33  -1     0  5  1   96  111  15

1  7  0  414  391   8    -7 17  0  451  442  17     0-11  1  193  174  11     8 -3  1   80   29 -80     2  5  1  186  195  15

3  7  0  947  981  17    -5 17  0   92   55 -91     2-11  1    0   76  -1    10 -3  1    0   52  -1     4  5  1    0   10  -1

5  7  0  169  111  18    -3 17  0  710  686  15     4-11  1   29   30 -28   -11 -2  1    0   29  -1     6  5  1  104   85  29

7  7  0  931  880  17    -1 17  0  263  238  14     6-11  1   43   23 -43    -9 -2  1  219  229  19     8  5  1   71   42 -70

9  7  0  404  406  15     1 17  0  211  210  23     8-11  1   43   33 -42    -7 -2  1   21   74 -21    10  5  1    0   47  -1

11  7  0  347  300  20     3 17  0  715  738  11    10-11  1    0   41  -1    -5 -2  1  142  167  13   -11  6  1  195   91  30

-10  8  0   74   24 -74     5 17  0    0   49  -1    -9-10  1  155   52  41    -3 -2  1  177  160   7    -9  6  1  148  155  31

-8  8  0  777  766  16     7 17  0  456  482  18    -7-10  1    0  111  -1    -1 -2  1  183  195   3    -7  6  1  217  233  16

-6  8  0  588  589  12    -6 18  0   43   24 -43    -5-10  1    0   20  -1     1 -2  1  251  244   3    -5  6  1  119  135  21

-4  8  0  152  161  17    -4 18  0  151  122  38    -3-10  1  129  141  23     3 -2  1   45   26 -44    -3  6  1  129  127  14

-2  8  0 3117 3302  14    -2 18  0  309  283  23    -1-10  1   64   79 -63     5 -2  1  110   11  19    -1  6  1   40   23 -40

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  6  1  227  241   7     2 15  1  102  140-101    -2-12  2  950  979  13     6 -4  2  840  817  16     0  4  2 1970 2020  16

3  6  1  112   32  19     4 15  1    0   29  -1     0-12  2  807  796  11     8 -4  2  645  628  10     2  4  2 1997 1835  12

5  6  1   63   35 -63     6 15  1  113  152  72     2-12  2  535  502   7    10 -4  2  338  307  19     4  4  2  760  764  12

7  6  1  247  243  16     8 15  1    0   10  -1     4-12  2  268  279  15   -11 -3  2  243  190  23     6  4  2  919  866  16

9  6  1  193  141  27    -7 16  1  123   17  52     6-12  2  337  362  15    -9 -3  2  648  588  11     8  4  2  685  648  11

11  6  1    0   70  -1    -5 16  1    0   87  -1     8-12  2  248  270  23    -7 -3  2  518  474   9    10  4  2  338  321  19

-10  7  1   45   19 -45    -3 16  1  113   18  46    -9-11  2  111   93  90    -5 -3  2  683  675  13   -11  5  2  290  251  21

-8  7  1  142  166  32    -1 16  1   25   10 -24    -7-11  2  307  311  16    -3 -3  2 1810 1769  16    -9  5  2  463  428  12

-6  7  1   71   78 -71     1 16  1  203  219  16    -5-11  2   49   39 -49    -1 -3  2 1564 1537  17    -7  5  2  784  754  14

-4  7  1    0   29  -1     3 16  1   84   82 -83    -3-11  2  478  465   9     1 -3  2 2825 2921   9    -5  5  2  655  625  12

-2  7  1  250  250  10     5 16  1   81  116 -81    -1-11  2  627  623  14     3 -3  2 1731 1742  18    -3  5  2 1269 1195  19

0  7  1   96   12  31     7 16  1  143  115  52     1-11  2  687  705   8     5 -3  2 1347 1307  24    -1  5  2 1714 1795  11

2  7  1    0   57  -1    -6 17  1    0    3  -1     3-11  2  821  766  16     7 -3  2  324  320  12     1  5  2 2223 2253  17

4  7  1  195  198  14    -4 17  1    0   41  -1     5-11  2  459  458  11     9 -3  2  377  370  15     3  5  2 2263 2195  20

6  7  1  122  120  29    -2 17  1  173  212  20     7-11  2  207  178  23    11 -3  2  138  166  52     5  5  2  920  920  17

8  7  1   83   76 -82     0 17  1   89   65  52     9-11  2  254  218  24   -12 -2  2  176  213  40     7  5  2  365  374  12

10  7  1   48   41 -48     2 17  1   16  117 -15   -10-10  2  489  456  16   -10 -2  2  760  810  14     9  5  2  184  178  28

-11  8  1    0   86  -1     4 17  1  201  192  28    -8-10  2  483  489  13    -8 -2  2  506  516   9    11  5  2  171  133  40

-9  8  1    0   24  -1     6 17  1  164   97  40    -6-10  2  438  460  11    -6 -2  2 1617 1570  24   -12  6  2  330  300  22

-7  8  1    0   10  -1    -5 18  1   34   55 -34    -4-10  2  481  488   9    -4 -2  2 1349 1355  19   -10  6  2  169  154  31

-5  8  1    0   32  -1    -3 18  1   87   16 -86    -2-10  2  148  112  13    -2 -2  2 1628 1585  41    -8  6  2  799  787  16

-1  8  1  239  234   7    -1 18  1  110   77-110     0-10  2  215  213   9     0 -2  2 1085 1077   8    -6  6  2  727  731  13

1  8  1  111   68  14     1 18  1    0   53  -1     2-10  2  689  673   9     2 -2  2 1273 1291  11    -4  6  2 2169 2149  21

3  8  1  357  355   9     3 18  1   45  164 -44     4-10  2  320  299  12     4 -2  2  352  351   7    -2  6  2 1077 1076  40

5  8  1   79   82  64     5 18  1    0   33  -1     6-10  2  288  277  15     6 -2  2  178  160  15     0  6  2 1482 1507  13

7  8  1  117   32  39    -4 19  1    0    4  -1     8-10  2    0   62  -1     8 -2  2   34   40 -33     2  6  2  710  728  18

9  8  1    0  166  -1    -2 19  1   96   35  49    10-10  2   30  124 -30    10 -2  2  386  352  17     4  6  2  202  188  13

11  8  1    0   17  -1     0 19  1   93   11  60   -11 -9  2   75  102 -74   -11 -1  2  405  400  16     6  6  2  368  350  11

-10  9  1    0    9  -1     2 19  1    0   45  -1    -9 -9  2   40   37 -39    -9 -1  2  166  214  26     8  6  2  329  313  15

-8  9  1   18   11 -17     4 19  1   62   37 -62    -7 -9  2  612  586  10    -7 -1  2  184  223  15    10  6  2  167  169  38

-6  9  1    0   33  -1    -3 20  1  112   84  70    -5 -9  2  386  377  10    -5 -1  2  878  943  16   -11  7  2  336  330  20

-4  9  1  104  119  29    -1 20  1   98   21 -97    -3 -9  2  815  756  15    -3 -1  2  749  726  11    -9  7  2  221  214  21

-2  9  1  133  103  15     1 20  1    0   35  -1    -1 -9  2  226  196   9    -1 -1  2  648  617  11    -7  7  2  116   97  28

0  9  1  228  230  24     3 20  1   87   78 -86     1 -9  2  321  283  20     1 -1  2  364  396   6    -5  7  2  695  681  14

2  9  1    0   73  -1    -2-20  2  195  199  23     3 -9  2  509  504   8     3 -1  2 1686 1731  17    -3  7  2  315  312   8

4  9  1   73  101 -73     0-20  2  133   85  34     5 -9  2  529  536   9     5 -1  2 1081 1149  26    -1  7  2  601  586  15

6  9  1  261  263  17     2-20  2  205  163  21     7 -9  2  765  757  12     7 -1  2 1198 1160  21     1  7  2  174  162   8

8  9  1  153  158  35    -5-19  2  127   12  61     9 -9  2  513  509  15     9 -1  2  861  850  15     3  7  2 1097 1046  25

10  9  1   85  101 -85    -3-19  2  169  197  37   -10 -8  2  824  832  14    11 -1  2  392  429  19     5  7  2  993  950  18

-9 10  1    0   27  -1    -1-19  2    0   18  -1    -8 -8  2  499  534  12   -12  0  2  774  780  15     7  7  2  693  657  11

-7 10  1    0   91  -1     1-19  2    0   71  -1    -6 -8  2  830  842  15   -10  0  2  657  676  13     9  7  2  674  651  12

-5 10  1   34   15 -33     3-19  2   56   67 -56    -4 -8  2  356  367   9    -8  0  2 1561 1607  32   -10  8  2  823  798  13

-3 10  1  171  137  16    -6-18  2   30   45 -30    -2 -8  2  273  241   6    -6  0  2  439  433  10    -8  8  2  512  503  11

-1 10  1  103   62  29    -4-18  2    0   29  -1     0 -8  2  152   97  12    -4  0  2 2105 2023  18    -6  8  2  848  836  16

1 10  1  210  224  10    -2-18  2  224  232  17     2 -8  2  357  363  10    -2  0  2 1639 1505   9    -4  8  2  363  341   9

3 10  1    0   36  -1     0-18  2  110   71  39     4 -8  2  717  726  14     0  0  2  596  631  18    -2  8  2  282  196  23

5 10  1  238  245  16     2-18  2  246  188  43     6 -8  2  346  343  12     2  0  2  433  471   6     0  8  2  120   93  13

7 10  1  162   56  30     4-18  2  140  166  46     8 -8  2  387  389  15     4  0  2  874  910  15     2  8  2  453  433   9

9 10  1  184  164  35    -7-17  2    0   66  -1    10 -8  2  229  213  27     6  0  2  766  811  14     4  8  2  776  728  14

-10 11  1   69   55 -69    -5-17  2  390  359  17   -11 -7  2  317  340  21     8  0  2  240  279  17     6  8  2  404  368  11

-8 11  1  161  172  33    -3-17  2    0   92  -1    -9 -7  2  187  208  28    10  0  2  191  139  28     8  8  2  410  383  14

-6 11  1   42  120 -42    -1-17  2   62   57 -62    -7 -7  2  188  111  20   -11  1  2  437  395  15    10  8  2  252  239  27

-4 11  1   58    6 -57     1-17  2  273  292  14    -5 -7  2  690  637  12    -9  1  2  158  221  27   -11  9  2    0   89  -1

-2 11  1  123  145  17     3-17  2  104   32  46    -3 -7  2  285  275   8    -7  1  2  189  224  15    -9  9  2  144   33  36

0 11  1  188  181  11     5-17  2  155  144  37    -1 -7  2  480  508  16    -5  1  2  897  952  14    -7  9  2  605  592   9

2 11  1    0   67  -1    -8-16  2  230  202  31     1 -7  2  148  141  22    -3  1  2  716  732  12    -5  9  2  399  386  10

4 11  1   88   36  51    -6-16  2    0  127  -1     3 -7  2 1044 1004  25    -1  1  2  680  627   8    -3  9  2  807  808  14

6 11  1   89   37 -88    -4-16  2  137  170  42     5 -7  2  927  927  17     1  1  2  385  397   3    -1  9  2  210  174   9

8 11  1   18   24 -17    -2-16  2  182  198  18     7 -7  2  622  632  12     3  1  2 1716 1752  16     1  9  2  234  244  18

10 11  1   82   45 -81     0-16  2  131   39  25     9 -7  2  637  623  12     5  1  2 1143 1145  23     3  9  2  524  515  10

-9 12  1    0   15  -1     2-16  2  168  117  19   -12 -6  2  282  302  26     7  1  2 1153 1170  18     5  9  2  573  581   9

-7 12  1  140  164  34     4-16  2  219  193  24   -10 -6  2  113  149  55     9  1  2  888  846  18     7  9  2  790  785  14

-5 12  1  149  180  26     6-16  2   83  104 -82    -8 -6  2  785  783  13    11  1  2  452  439  17     9  9  2  537  553  15

-3 12  1  210  230  17    -7-15  2   96   70 -96    -6 -6  2  758  747  14   -12  2  2  202  208  33   -10 10  2  447  432  16

-1 12  1   89   96  28    -5-15  2    0  124  -1    -4 -6  2 2150 2137  22   -10  2  2  772  815  19    -8 10  2  484  485  13

1 12  1   56   88 -56    -3-15  2  275  245  17    -2 -6  2 1080 1115  14    -8  2  2  521  513   9    -6 10  2  472  443  10

3 12  1   51   50 -51    -1-15  2   81   95  51     0 -6  2 1409 1478  29    -6  2  2 1555 1584  24    -4 10  2  494  501  10

5 12  1    0   68  -1     1-15  2   85   91  69     2 -6  2  770  766  10    -4  2  2 1318 1345  18    -2 10  2  139  101  28

7 12  1  131  106  47     3-15  2  464  454  12     4 -6  2  159  161  15    -2  2  2 1642 1595   9     0 10  2  217  220   9

9 12  1  119   62  80     5-15  2  141  150  35     6 -6  2  254  296  14     0  2  2 1039 1048   9     2 10  2  637  654  14

-8 13  1   61   53 -61     7-15  2  278  267  22     8 -6  2  271  284  17     2  2  2 1289 1289  10     4 10  2  352  318  12

-6 13  1   77   57 -76    -8-14  2    0   49  -1    10 -6  2  183  158  33     4  2  2  331  349   9     6 10  2  323  276  15

-4 13  1  123  130  31    -6-14  2  506  487  13   -11 -5  2  263  259  25     6  2  2  218  148  13     8 10  2  106   67  70

-2 13  1  184  165  20    -4-14  2  689  706  11    -9 -5  2  483  448  12     8  2  2    0   41  -1    10 10  2  112  153  94

0 13  1  289  302   9    -2-14  2  688  727   9    -7 -5  2  799  787  15    10  2  2  394  365  16    -9 11  2   85   77 -85

2 13  1   64   89 -64     0-14  2  497  471   7    -5 -5  2  674  652  12   -11  3  2  217  177  27    -7 11  2  303  288  15

4 13  1    0   28  -1     2-14  2  254  249  11    -3 -5  2 1240 1169  19    -9  3  2  614  575  15    -5 11  2    0   22  -1

6 13  1  137  130  39     4-14  2  255  237  18    -1 -5  2 1699 1768  11    -7  3  2  506  449   8    -3 11  2  484  476   9

8 13  1  133   79  55     6-14  2  277  309  20     1 -5  2 2059 2204  14    -5  3  2  680  668  12    -1 11  2  660  661   8

-9 14  1  144  110  50     8-14  2  123  107  56     3 -5  2 2140 2139  20    -3  3  2 1778 1780  16     1 11  2  707  727  15

-7 14  1  145  110  37    -9-13  2   61  151 -60     5 -5  2  872  887  18    -1  3  2 1522 1544   9     3 11  2  846  835  17

-5 14  1  219  186  20    -7-13  2  499  543  13     7 -5  2  371  358  12     1  3  2 3005 2948  10     5 11  2  480  484  11

-3 14  1    0   51  -1    -5-13  2  315  352  14     9 -5  2  186  173  28     3  3  2 1777 1778  17     7 11  2  223  209  24

-1 14  1  125   95  22    -3-13  2  298  246  14    11 -5  2    0  133  -1     5  3  2 1355 1342  24     9 11  2  271  228  25

1 14  1   39   33 -39    -1-13  2  598  626   9   -12 -4  2    0   63  -1     7  3  2  344  322  12   -10 12  2   89   46 -88

3 14  1   70   11 -69     1-13  2  927  978  25   -10 -4  2  294  246  18     9  3  2  340  377  16    -8 12  2  134  185  44

5 14  1  141  119  35     3-13  2  816  763  15    -8 -4  2  250  249  15    11  3  2  150  167  46    -6 12  2  497  499  11

7 14  1  147   64  43     5-13  2  476  474  12    -6 -4  2 1548 1521  25   -12  4  2  145   56  49    -4 12  2 1065 1021  20

-8 15  1   45   41 -44     7-13  2  118   97  48    -4 -4  2 2175 2236  19   -10  4  2  251  256  20    -2 12  2  938  949  40

-6 15  1  138   97  39   -10-12  2    0   43  -1    -2 -4  2 3027 3147  33    -8  4  2  258  270  15     0 12  2  742  772   9

-4 15  1  130   55  36    -8-12  2  213  164  27     0 -4  2 2022 2072  10    -6  4  2 1501 1526  26     2 12  2  426  447   7

-2 15  1   68   25 -67    -6-12  2  515  490  11     2 -4  2 1925 1881  11    -4  4  2 2213 2226  19     4 12  2  328  331  14

0 15  1  117  127  26    -4-12  2 1005 1030  18     4 -4  2  714  712  14    -2  4  2 3022 3131  65     6 12  2  382  425  15

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

8 12  2  266  295  25    -7-14  3    0   12  -1   -12 -5  3  101   53-101    11  2  3    0   40  -1    -6 11  3   95   36  49

-9 13  2  142  133  46    -5-14  3  135  156  34   -10 -5  3    0    2  -1   -12  3  3    0   18  -1    -4 11  3   67   40 -67

-7 13  2  492  496  13    -3-14  3    0   20  -1    -8 -5  3    0   77  -1   -10  3  3    0   51  -1    -2 11  3    0   62  -1

-5 13  2  327  313  13    -1-14  3  196  178  14    -6 -5  3  194  174  13    -8  3  3  161  164  22     0 11  3   40   67 -39

-3 13  2  294  271  13     1-14  3  104    2  28    -4 -5  3  173  186  11    -6  3  3   98  111  25     2 11  3  153  160  32

-1 13  2  662  669   7     3-14  3  118  119  39    -2 -5  3    0   15  -1    -4  3  3  165  145  10     4 11  3  194  176  21

1 13  2  991 1022  12     5-14  3    0   48  -1     0 -5  3  124  119   8    -2  3  3  173  150   5     6 11  3   96   84  69

3 13  2  827  819  14     7-14  3    0    6  -1     2 -5  3  104  126  32     0  3  3    0   51  -1     8 11  3   60   39 -60

5 13  2  500  507  12   -10-13  3   61   74 -60     4 -5  3  176  185  14     2  3  3   39   67 -39    -9 12  3    0   27  -1

7 13  2  109  109  77    -8-13  3  121   29  56     6 -5  3   68  103 -68     4  3  3  144  144  15    -7 12  3  105  103  52

-8 14  2    0   45  -1    -6-13  3  171  124  26     8 -5  3   82  114 -81     6  3  3    0   45  -1    -5 12  3   50    9 -49

-6 14  2  487  500  13    -4-13  3  122  164  35    10 -5  3   74   39 -73     8  3  3   86   74 -86    -3 12  3   64   20 -64

-4 14  2  694  675  16    -2-13  3   83  108  36   -11 -4  3  132  101  47    10  3  3   85   61 -85    -1 12  3  170  187  19

-2 14  2  748  748  10     0-13  3   67   72 -67    -9 -4  3  100   59  51   -11  4  3    0   66  -1     1 12  3  133  129  24

0 14  2  400  429   9     2-13  3  167  159  33    -7 -4  3    0   52  -1    -9  4  3    0   58  -1     3 12  3   45    9 -44

2 14  2  255  260  12     4-13  3  240  214  18    -5 -4  3   54  100 -54    -7  4  3   44   58 -43     5 12  3   29   84 -29

4 14  2  235  308  20     6-13  3  118  140  48    -3 -4  3  151  144   9    -5  4  3   86   87  25     7 12  3  201  194  29

6 14  2  334  348  18     8-13  3  154   70  38    -1 -4  3   26   57 -25    -3  4  3  144  140  10     9 12  3  112   68-111

8 14  2  102  142-102    -9-12  3    0   24  -1     1 -4  3   22   62 -21    -1  4  3   66   53  29   -10 13  3    0   68  -1

-7 15  2  121   93  48    -7-12  3   48  125 -48     3 -4  3   21   24 -21     1  4  3   75   58  14    -8 13  3    0    7  -1

-5 15  2   92  106  70    -5-12  3   73   14 -73     5 -4  3   80   99  39     3  4  3    0   12  -1    -6 13  3  153  114  29

-3 15  2  313  289  15    -3-12  3   72   33 -72     7 -4  3    0   42  -1     7  4  3  124   90  28    -4 13  3  159  157  25

-1 15  2   71  104 -70    -1-12  3  213  197  11     9 -4  3   39   70 -38     9  4  3   61   98 -60    -2 13  3  123  118  25

1 15  2  183  135  27     1-12  3  133  139  26    11 -4  3    0    6  -1    11  4  3    0   10  -1     0 13  3   69   75 -68

3 15  2  457  465  13     3-12  3    0    9  -1   -12 -3  3    0   14  -1   -12  5  3  147   55  61     2 13  3  156  177  27

5 15  2  180  177  30     5-12  3  124   76  33   -10 -3  3    0   55  -1   -10  5  3    0   11  -1     4 13  3  233  224  19

7 15  2  252  270  27     7-12  3  215  155  23    -8 -3  3  155  148  22    -8  5  3   66   51 -66     6 13  3  204  168  26

-8 16  2  188  198  35     9-12  3    0   59  -1    -6 -3  3   91   79  29    -6  5  3  137  143  21     8 13  3   71   54 -71

-6 16  2  113   99  60   -10-11  3  168   64  41    -4 -3  3  151  126  10    -4  5  3  184  187  11    -9 14  3    0   42  -1

-4 16  2  224  191  21    -8-11  3  141  143  40    -2 -3  3  170  156   5    -2  5  3   41   16 -41    -7 14  3    0   16  -1

-2 16  2  229  215  14    -6-11  3   76   24 -76     0 -3  3    0   50  -1     0  5  3  121  117  13    -5 14  3  146  148  28

0 16  2   99   65  38    -4-11  3    0   36  -1     2 -3  3   60   66  18     2  5  3   91  121  15    -3 14  3  118   12  34

2 16  2   96  114 -96    -2-11  3   92   77  23     4 -3  3  150  156  14     4  5  3  197  197  13    -1 14  3  182  172  16

4 16  2  209  224  26     0-11  3   57   55 -57     6 -3  3   71   16 -70     6  5  3  108   85  31     1 14  3   75    3  61

6 16  2  111   97  73     2-11  3  124  147  18     8 -3  3   95   39  53     8  5  3  117  124  43     3 14  3  126  151  38

-7 17  2  131   54  49     4-11  3  148  149  25    10 -3  3    0   68  -1    10  5  3  101    9-101     5 14  3  105   52  62

-5 17  2  389  368  15     6-11  3   67   81 -67   -11 -2  3    0   79  -1   -11  6  3    0   67  -1     7 14  3   30    7 -30

-3 17  2  148   77  34     8-11  3  123   40  49    -9 -2  3   65   24 -64    -9  6  3   95   87  58    -8 15  3    0   86  -1

-1 17  2   77   34 -77   -11-10  3  169  186  48    -7 -2  3  251  265  12    -7  6  3  202  220  16    -4 15  3    0   21  -1

1 17  2  317  317  13    -9-10  3    0   42  -1    -5 -2  3  129  102  15    -5  6  3  188  219  13    -2 15  3  237  216  13

3 17  2   74   51 -74    -7-10  3  134  135  34    -3 -2  3  101   89  12    -3  6  3  175  149  11     0 15  3    0   33  -1

5 17  2  168  150  36    -5-10  3  173  200  19    -1 -2  3  287  305   3    -1  6  3  138  135   9     2 15  3    0   46  -1

-6 18  2   51   45 -51    -3-10  3  184  178  15     1 -2  3    0   31  -1     1  6  3  155  157   9     4 15  3  115   33  48

-4 18  2    0   31  -1    -1-10  3  172  170  18     3 -2  3   23   65 -22     3  6  3   96   49  26     6 15  3   49   23 -49

-2 18  2  234  222  16     1-10  3   79   54  29     5 -2  3  144  153  17     5  6  3  111  168  30    -7 16  3  218  189  26

0 18  2    0   77  -1     3-10  3  119  149  26     7 -2  3   58   87 -58     7  6  3    0   61  -1    -5 16  3  134   34  39

2 18  2  226  206  18     5-10  3   58   76 -58     9 -2  3   43   14 -42     9  6  3  140    6  42    -3 16  3  129  110  37

4 18  2  194  181  31     7-10  3    0   55  -1    11 -2  3  133   23  58   -12  7  3    0   33  -1    -1 16  3  211  201  23

-5 19  2  116   20  58     9-10  3    0   30  -1   -12 -1  3    0   52  -1   -10  7  3    0   46  -1     1 16  3   85   21  55

-3 19  2  185  207  32   -10 -9  3    0   39  -1   -10 -1  3    0   61  -1    -8  7  3  130  105  32     3 16  3  130  129  46

-1 19  2   12   20 -11    -8 -9  3  108   79  54    -8 -1  3   47   82 -47    -6  7  3   73   14  64     5 16  3  153  110  40

1 19  2  163   85  59    -6 -9  3  256  245  14    -6 -1  3  216  229  12    -4  7  3  168  132  14    -6 17  3    0   56  -1

3 19  2  157   75  41    -4 -9  3  324  311  10    -4 -1  3  116  100  13    -2  7  3  270  268  10    -4 17  3  294  299  18

-2 20  2  213  200  22    -2 -9  3  292  302   7    -2 -1  3  190  182  33     0  7  3  193  194   8    -2 17  3   72  106 -72

0 20  2   99   63 -98     0 -9  3  126  126  31     0 -1  3  231  244   3     2  7  3    0   48  -1     0 17  3  115  146  81

2 20  2  170  160  40     2 -9  3   28   14 -28     2 -1  3  171  194  11     4  7  3   51   91 -50     2 17  3   62  105 -61

-3-20  3   52   34 -52     4 -9  3   53   49 -52     4 -1  3   77   88  31     6  7  3   69   51 -68     4 17  3    0   88  -1

-1-20  3  104   79-104     6 -9  3  136   78  28     6 -1  3   89   51  34     8  7  3   94   46  78     6 17  3   64   73 -63

1-20  3    0   65  -1     8 -9  3  119   16  47     8 -1  3  105  106  45    10  7  3   53   86 -53    -5 18  3  116   68  55

-4-19  3    0   29  -1    10 -9  3  136    8  52    10 -1  3    0   12  -1   -11  8  3  113   23  67    -3 18  3   43   76 -42

-2-19  3   27   34 -27   -11 -8  3    0   45  -1   -11  0  3   16   12 -16    -9  8  3  217  170  23    -1 18  3   35   14 -34

0-19  3    0   20  -1    -9 -8  3  205  174  26    -9  0  3    0   18  -1    -7  8  3    0   67  -1     1 18  3  123  153  37

2-19  3    0   57  -1    -7 -8  3    0   59  -1    -5  0  3   38    3 -37    -5  8  3  300  308  11     3 18  3   76   43 -75

4-19  3  145   32  44    -5 -8  3  322  337  10    -3  0  3    0   15  -1    -3  8  3  202  157  12     5 18  3  119   57  67

-5-18  3    0   80  -1    -3 -8  3  199  178  12    -1  0  3    0    2  -1    -1  8  3  153  112  11    -4 19  3    0   21  -1

-3-18  3   90   90 -90    -1 -8  3  145  106  10     3  0  3   59    1  35     1  8  3  276  314   7    -2 19  3  136   36  30

-1-18  3    0   19  -1     1 -8  3  273  301   7     5  0  3    0   20  -1     3  8  3  130   85  22     0 19  3    0    8  -1

1-18  3  145  128  27     3 -8  3  113   79  25     7  0  3   11    3 -10     5  8  3   34   41 -34     2 19  3   88   69 -87

3-18  3   98   26  49     5 -8  3   10   35  -9     9  0  3    0   13  -1     7  8  3  121  111  43     4 19  3    0   38  -1

5-18  3   31   39 -31     7 -8  3   92   89  67    11  0  3   23    4 -22     9  8  3    0   10  -1    -3 20  3    0   30  -1

-6-17  3  153   52  41     9 -8  3  104   11  81   -12  1  3    0   28  -1   -10  9  3    0   42  -1    -1 20  3  127   71  36

-4-17  3  293  301  19   -12 -7  3   98   62 -98   -10  1  3   49   60 -48    -8  9  3  138   71  33     1 20  3  124   66  41

-2-17  3  111   95  35   -10 -7  3    0   55  -1    -8  1  3  151   79  24    -6  9  3  265  245  13    -2-20  4  110  109  46

0-17  3  167  138  49    -8 -7  3   88  126 -87    -6  1  3  227  220  11    -4  9  3  317  319  10     0-20  4  157  138  30

2-17  3  138   93  27    -6 -7  3  102   13  30    -4  1  3  107   90  14    -2  9  3  296  309  17    -5-19  4  136  139  53

4-17  3  137   72  43    -4 -7  3  168  142  14    -2  1  3  182  171  18     0  9  3  169  132  19    -3-19  4  121   75  58

6-17  3  100   62 -99    -2 -7  3  288  280   5     0  1  3  258  248   3     2  9  3   88   18  25    -1-19  4  382  381  12

-7-16  3  193  215  32     0 -7  3  192  201   7     2  1  3  156  180   6     4  9  3    0   64  -1     1-19  4    0   47  -1

-5-16  3  115   28  54     2 -7  3   50   59 -50     4  1  3   82   95  25     6  9  3   78   80 -78     3-19  4  132  132  43

-3-16  3   15  108 -14     6 -7  3   58   51 -58     6  1  3   66   36 -65     8  9  3    0   36  -1    -6-18  4  234  258  28

-1-16  3  210  206  20     8 -7  3   64   75 -64     8  1  3  120  125  39    10  9  3  127   17  63    -4-18  4  300  286  20

1-16  3    0   23  -1    10 -7  3  146   92  46    10  1  3  113   50  65    -9 10  3   37   38 -37    -2-18  4  273  278  15

3-16  3    0  107  -1   -11 -6  3  117   64  62   -11  2  3    0   79  -1    -7 10  3   96  102  47     0-18  4  188  218  30

5-16  3   77   93 -76    -9 -6  3   95   63  58    -9  2  3   92   20  53    -5 10  3  183  198  18     2-18  4  190  168  33

-8-15  3  144  103  47    -7 -6  3  222  207  16    -7  2  3  249  255  12    -3 10  3  204  176  15     4-18  4  220  251  27

-6-15  3   73   55 -72    -5 -6  3  174  204  14    -5  2  3  135  131  14    -1 10  3  165  171  12    -7-17  4  191  239  40

-4-15  3   83   23 -83    -3 -6  3  154  165  11    -3  2  3   93   77  13     1 10  3  106   41  21    -5-17  4  171  167  34

-2-15  3  190  217  31    -1 -6  3  122  138  10    -1  2  3  283  301   3     3 10  3  164  196  20    -3-17  4  713  707  12

0-15  3    0   39  -1     1 -6  3  178  147   8     1  2  3    0   47  -1     5 10  3   97   85  50    -1-17  4  206  213  17

2-15  3   84   58  47     3 -6  3  140   62  16     3  2  3    0   74  -1     7 10  3   10   71 -10     1-17  4  686  679   8

4-15  3    0   22  -1     5 -6  3  120  149  25     5  2  3  158  168  16     9 10  3  120   16  68     3-17  4  169  176  23

6-15  3   88   26 -87     7 -6  3    0   26  -1     7  2  3   83   96 -83   -10 11  3  142   49  43     5-17  4  219  236  27

-9-14  3   85   27 -84     9 -6  3   41    8 -41     9  2  3    0   22  -1    -8 11  3  119  132  47    -8-16  4   96  143 -96

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-6-16  4  488  520  15     3 -7  4  601  601  13     3  1  4  970 1010  14     7  9  4  252  226  21    -3-18  5   47   81 -46

-4-16  4  275  275  19     5 -7  4  634  669  13     5  1  4  821  839  16     9  9  4  348  365  21    -1-18  5    0   47  -1

-2-16  4  461  440  15     7 -7  4   85  100 -84     7  1  4  161  121  23   -10 10  4  341  366  19     1-18  5    0    9  -1

0-16  4  410  425  27     9 -7  4  111   29  64     9  1  4   43   33 -42    -8 10  4  336  347  15     3-18  5  129   49  32

2-16  4  187  215  18   -12 -6  4   89  197 -88   -12  2  4  488  483  16    -6 10  4  829  808  16    -6-17  5   47   92 -47

4-16  4  363  396  17   -10 -6  4  879  927  15   -10  2  4  383  372  14    -4 10  4  427  423   9    -4-17  5  116   80  51

6-16  4   92  122 -91    -8 -6  4  161  127  23    -8  2  4 1313 1320  31    -2 10  4  869  890  47    -2-17  5   45   79 -44

-9-15  4  274  265  27    -6 -6  4 1032 1000  19    -6  2  4  101  111  24     0 10  4  750  778  10     0-17  5    0   80  -1

-7-15  4   34   27 -33    -4 -6  4  750  776  13    -4  2  4 2210 2091  18     2 10  4  293  308  30     2-17  5  235  220  25

-5-15  4  448  455  13    -2 -6  4 1516 1496  13    -2  2  4  755  703  14     4 10  4  752  770  15     4-17  5   35   26 -34

-3-15  4  259  242  18     0 -6  4 1532 1516  13     0  2  4  861  880  23     6 10  4  406  396  14    -7-16  5   63    2 -62

-1-15  4  771  753  10     2 -6  4  862  921  11     2  2  4 1860 1871  44     8 10  4  328  353  20    -5-16  5   53    1 -52

1-15  4  242  240  13     4 -6  4  912  948  20     4  2  4  203  197  11   -11 11  4  136  151  53    -3-16  5  144  141  34

3-15  4  572  545  11     6 -6  4  173  108  20     6  2  4 1364 1310  30    -9 11  4  105  125  67    -1-16  5  105   69  46

5-15  4    0   33  -1     8 -6  4  869  822  16     8  2  4  279  261  16    -7 11  4  770  753  14     1-16  5    0   26  -1

7-15  4  291  276  22    10 -6  4   83  109 -83    10  2  4  537  491  15    -5 11  4  124  112  28     3-16  5  103   98  70

-8-14  4  398  455  17   -11 -5  4  377  396  18   -11  3  4    0   66  -1    -3 11  4 1263 1258  19     5-16  5  156  141  39

-6-14  4  555  539  12    -9 -5  4  325  303  14    -9  3  4  740  777  12    -1 11  4  294  290   8    -8-15  5   62   64 -62

-4-14  4  297  314  15    -7 -5  4 1243 1287  28    -7  3  4  510  527   8     1 11  4 1151 1191  13    -6-15  5   86  100 -86

-2-14  4  508  534  17    -5 -5  4  291  290   8    -5  3  4 1340 1356  22     3 11  4  127  143  31    -4-15  5    0   34  -1

0-14  4  534  499  22    -3 -5  4 1441 1407  18    -3  3  4 1364 1247  18     5 11  4  883  819  16    -2-15  5  134   95  23

2-14  4  274  281  11    -1 -5  4 1142 1067  20    -1  3  4 2741 2664  15     7 11  4  164  137  35     0-15  5  170  171  19

4-14  4  543  532  12     1 -5  4 1343 1360  13     1  3  4 1117 1041  15     9 11  4  263  219  27     2-15  5    0   45  -1

6-14  4  385  384  16     3 -5  4  431  442   8     3  3  4 1399 1491  21   -10 12  4  463  487  17     4-15  5   90  106 -89

-9-13  4  369  353  20     5 -5  4 1438 1424  28     5  3  4  559  562   9    -8 12  4  127  133  45     6-15  5  119   82  53

-7-13  4  422  433  14     7 -5  4  317  339  15     7  3  4  892  901  15    -6 12  4  142  107  28    -9-14  5   74   55 -73

-5-13  4  146  174  29     9 -5  4  377  429  17     9  3  4  100   75  73    -4 12  4  834  821  12    -7-14  5  139   99  39

-1-13  4  120   94  21   -12 -4  4  649  690  14   -12  4  4  671  679  14    -2 12  4  363  372  24    -5-14  5  111  127  46

1-13  4   90  115  32   -10 -4  4  737  757  15   -10  4  4  715  749  11     0 12  4  288  298  13    -3-14  5  158  164  25

3-13  4  235  239  18    -8 -4  4  338  340  12    -8  4  4  340  331  12     2 12  4  902  906  12    -1-14  5  136   89  20

5-13  4  529  504  12    -6 -4  4  838  836  15    -6  4  4  822  852  13     4 12  4  113   47  42     1-14  5   56   76 -55

7-13  4  355  334  17    -4 -4  4 1215 1210  20    -4  4  4 1286 1234  22     6 12  4  137  138  41     3-14  5  128   87  35

-10-12  4  457  505  18    -2 -4  4   96   54   9    -2  4  4  147   94   7     8 12  4  505  512  16     5-14  5   65   13 -64

-8-12  4  124  125  50     0 -4  4  221  274   9     0  4  4  255  299  11    -9 13  4  370  334  18     7-14  5    0   21  -1

-6-12  4  149   97  27     2 -4  4 1275 1299  33     2  4  4 1283 1279  14    -7 13  4  432  422  14   -10-13  5   61   91 -61

-4-12  4  787  790  15     4 -4  4  650  753  15     4  4  4  781  787  12    -5 13  4  208  188  19    -8-13  5  112   43  60

-2-12  4  379  375   7     6 -4  4  363  355  11     6  4  4  395  392  10    -3 13  4  151  139  26    -6-13  5  287  287  16

0-12  4  257  270  14     8 -4  4  620  594  11     8  4  4  620  614  11    -1 13  4  134  120  20    -4-13  5  121   71  31

2-12  4  873  869  29    10 -4  4  638  587  16    10  4  4  657  625  14     1 13  4  162  156  25    -2-13  5  189  182  30

4-12  4   91   40  54   -11 -3  4   93   74 -93   -11  5  4  368  385  17     3 13  4  269  257  17     0-13  5  155  175  17

6-12  4  129  138  42    -9 -3  4  750  782  12    -9  5  4  284  297  16     5 13  4  598  567  12     2-13  5    0   60  -1

8-12  4  437  448  17    -7 -3  4  500  521   9    -7  5  4 1256 1285  29     7 13  4  371  362  19     4-13  5  165  143  28

-11-11  4  168  150  48    -5 -3  4 1389 1342  21    -5  5  4  338  322   8    -8 14  4  433  436  16     6-13  5   52   25 -52

-9-11  4   52  132 -52    -3 -3  4 1312 1201  16    -3  5  4 1475 1467  20    -6 14  4  565  524  12    -9-12  5  191  171  31

-7-11  4  786  750  12    -1 -3  4 2672 2634   9    -1  5  4 1254 1141  13    -4 14  4  301  305  15    -7-12  5    0    6  -1

-5-11  4  110  139  33     1 -3  4  997  994  12     1  5  4 1435 1408  13    -2 14  4  556  549  23    -5-12  5    0   30  -1

-3-11  4 1201 1210  20     3 -3  4 1396 1464  21     3  5  4  458  461   7     0 14  4  511  512  13    -3-12  5  212  229  16

-1-11  4  215  230  14     5 -3  4  529  544  12     5  5  4 1492 1464  27     2 14  4  287  305  11    -1-12  5  162  188  15

1-11  4 1125 1138  24     7 -3  4  897  897  16     7  5  4  370  359  13     4 14  4  590  569  12     1-12  5   58   76 -58

3-11  4  139  163  24     9 -3  4   48   59 -48     9  5  4  481  447  14     6 14  4  411  439  17     3-12  5    0   24  -1

5-11  4  771  782  15   -12 -2  4  479  491  16   -12  6  4  223  203  31    -9 15  4  282  268  24     5-12  5   82   66 -82

7-11  4  165  125  31   -10 -2  4  379  360  14   -10  6  4  866  899  19    -7 15  4   57   38 -56     7-12  5    0   10  -1

9-11  4  225  222  30    -8 -2  4 1302 1315  23    -8  6  4  121  125  32    -5 15  4  476  468  12   -10-11  5    0   84  -1

-10-10  4  345  370  20    -4 -2  4 2231 2097  17    -6  6  4  997  975  17    -3 15  4  267  234  17    -8-11  5  147  149  34

-8-10  4  346  343  15    -2 -2  4  759  718   8    -4  6  4  794  800  14    -1 15  4  737  781   9    -6-11  5  187  186  20

-6-10  4  807  829  13     0 -2  4  933  937  12    -2  6  4 1509 1488  59     1 15  4  258  253  13    -4-11  5  279  273  12

-4-10  4  404  434   9     2 -2  4 1720 1834  12     0  6  4 1619 1577  14     3 15  4  577  579  12    -2-11  5  138  116  10

-2-10  4  927  922  11     4 -2  4  187  222  12     2  6  4  972  956  20     5 15  4    0   38  -1     0-11  5    0   34  -1

0-10  4  665  715   8     6 -2  4 1342 1301  29     4  6  4 1002 1013  15     7 15  4  317  310  24     2-11  5    0   17  -1

2-10  4  206  230  10     8 -2  4  267  254  17     6  6  4  114  108  35    -8 16  4  166  156  38     4-11  5    0   30  -1

4-10  4  644  700  14    10 -2  4  496  482  15     8  6  4  906  890  19    -6 16  4  524  508  14     8-11  5    0   14  -1

6-10  4  332  346  15   -13 -1  4   88   90 -88    10  6  4  149  116  48    -4 16  4  294  280  17   -11-10  5    0   29  -1

8-10  4  336  325  18   -11 -1  4  181   58  34   -11  7  4  102   35-101    -2 16  4  399  423  10    -9-10  5    0   75  -1

-11 -9  4  325  354  24    -9 -1  4   37   55 -36    -9  7  4  204  197  22     0 16  4  449  471   9    -7-10  5  258  275  16

-9 -9  4  154  185  37    -7 -1  4  854  872  16    -7  7  4  623  632  11     2 16  4  253  259  15    -5-10  5   94   82  39

-7 -9  4  178  174  22    -5 -1  4 1024  997  22    -5  7  4  592  575  11     4 16  4  455  454  15    -3-10  5  156  162  18

-5 -9  4 1187 1222  19    -3 -1  4 1862 1858  15    -3  7  4 1170 1197  24     6 16  4    0  146  -1    -1-10  5   98   51  21

-3 -9  4  446  406   8    -1 -1  4 2636 2680  12    -1  7  4 1242 1281  15    -7 17  4  263  254  24     1-10  5   36   81 -35

-1 -9  4 2453 2530  35     1 -1  4 1642 1845  10     1  7  4 1288 1268  17    -5 17  4  128  130  45     3-10  5   33   44 -33

1 -9  4  322  303   7     3 -1  4  881  975  21     3  7  4  663  608  11    -3 17  4  739  717  13     5-10  5  131   76  30

3 -9  4 1402 1255  28     5 -1  4  806  847  14     5  7  4  707  692  16    -1 17  4  229  233  17     7-10  5    0   20  -1

5 -9  4  247  285  15     7 -1  4  155  116  24     7  7  4  152  101  30     1 17  4  673  703  22     9-10  5    0  131  -1

7 -9  4  247  233  20     9 -1  4   99   45  78     9  7  4    0   35  -1     3 17  4  221  199  26   -10 -9  5   93   25 -92

9 -9  4  353  325  19   -12  0  4  251  217  26   -10  8  4  132   83  44     5 17  4  208  246  32    -8 -9  5    0   91  -1

-12 -8  4  187  183  41   -10  0  4  864  868  17    -8  8  4 1463 1438  24    -6 18  4  248  250  25    -6 -9  5   76  110 -75

-10 -8  4   99   91 -99    -8  0  4  762  721  13    -6  8  4  532  524   9    -4 18  4  297  267  19    -4 -9  5  116  119  23

-8 -8  4 1437 1457  36    -6  0  4 3266 3232  22    -4  8  4 2754 2836  24    -2 18  4  265  265  16    -2 -9  5   37   70 -37

-6 -8  4  518  509   9    -4  0  4 1754 1577  18    -2  8  4  507  507   5     0 18  4  259  258  16     0 -9  5  319  322  21

-4 -8  4 2758 2840  23    -2  0  4 3901 3712  19     0  8  4  435  452   6     2 18  4  197  211  35     2 -9  5  114  123  33

-2 -8  4  472  471  15     0  0  4 3416 3744  33     2  8  4 2730 2709  19     4 18  4  270  293  24     4 -9  5  139  183  25

0 -8  4  532  502   8     2  0  4 1081 1083  27     4  8  4  307  328  12    -5 19  4   90  145 -89     6 -9  5   92   26  59

2 -8  4 2516 2565  18     4  0  4 2894 3008  21     6  8  4 1386 1411  35    -1 19  4  363  401  13     8 -9  5   19   41 -18

4 -8  4  263  273  13     6  0  4  505  481   9     8  8  4  167  125  32     1 19  4    0   66  -1   -11 -8  5  168   84  44

6 -8  4 1337 1314  24     8  0  4  965  895  15    10  8  4  263  235  27     3 19  4   16  138 -15    -9 -8  5   60   14 -60

8 -8  4  116  123  51    10  0  4  255  234  25   -11  9  4  291  311  23    -2 20  4   50  110 -49    -7 -8  5   40  105 -40

10 -8  4  256  222  27   -13  1  4    0   83  -1    -9  9  4  213  222  23     0 20  4  136  141  34    -5 -8  5  137  123  20

-11 -7  4    0   49  -1   -11  1  4  134   47  45    -7  9  4  174  127  21    -3-20  5  151  100  43    -3 -8  5    0   91  -1

-9 -7  4  197  163  25    -9  1  4   43   54 -42    -5  9  4 1265 1254  30    -1-20  5   44   68 -44    -1 -8  5  140   60  12

-7 -7  4  591  602  12    -7  1  4  815  882  17    -3  9  4  475  430   8     1-20  5   62   49 -61     1 -8  5   27   35 -26

-5 -7  4  573  538   7    -5  1  4 1010  997  23    -1  9  4 2449 2565  18    -2-19  5   71   69 -70     3 -8  5  203  233  15

-3 -7  4 1178 1182  23    -3  1  4 1872 1848  16     1  9  4  346  323   7     0-19  5   69   18 -68     7 -8  5  149  148  31

-1 -7  4 1268 1251  14    -1  1  4 2727 2694  12     3  9  4 1338 1287  27     2-19  5    0    6  -1     9 -8  5    0   19  -1

1 -7  4 1273 1245  16     1  1  4 1628 1823  10     5  9  4  318  304  13    -5-18  5    0  108  -1   -12 -7  5  118   75  86

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-10 -7  5  192  214  28   -10  1  5    0   79  -1     0  9  5  347  342   8    -4-18  6  235  230  25     8 -8  6  484  481  15

-8 -7  5  164  161  23    -8  1  5   64   71 -63     2  9  5  135  140  16    -2-18  6  195  182  37   -11 -7  6  498  549  16

-6 -7  5    0   63  -1    -6  1  5  361  355   8     4  9  5  208  189  18     0-18  6   69  101 -68    -9 -7  6  312  319  16

-4 -7  5  319  331   9    -4  1  5  179  168   9     6  9  5   98   15  59     2-18  6   37   88 -36    -7 -7  6  545  555   9

-2 -7  5  291  279   6    -2  1  5  278  279   6     8  9  5    0   53  -1    -7-17  6  192  214  36    -5 -7  6  442  432   8

0 -7  5   94  102  17     0  1  5  194  193   5   -11 10  5    0   24  -1    -5-17  6  312  275  19    -3 -7  6  451  412   7

2 -7  5  250  251   8     2  1  5  229  229   9    -9 10  5  148   82  36    -3-17  6  117   56  51    -1 -7  6 1028 1009  17

4 -7  5   83   26  41     6  1  5    0   29  -1    -7 10  5  265  273  15    -1-17  6   78  144 -77     1 -7  6 1028  976  27

6 -7  5    0   12  -1     8  1  5    0    8  -1    -5 10  5  105   73  32     1-17  6  384  365  12     3 -7  6  605  659  11

8 -7  5   61   53 -60    10  1  5    0   36  -1    -3 10  5  127  163  24     3-17  6  160  156  41     5 -7  6    0    7  -1

-11 -6  5  168   73  38   -13  2  5  138   59  59    -1 10  5   73   49 -73    -8-16  6   30   98 -29     7 -7  6    0   57  -1

-9 -6  5    0   37  -1   -11  2  5  154  165  35     1 10  5   29   71 -29    -6-16  6  172  163  33     9 -7  6  320  291  20

-7 -6  5  275  279  12    -9  2  5  171  164  24     3 10  5    0   56  -1    -4-16  6  341  285  16   -12 -6  6  159   48  45

-5 -6  5  209  242  12    -7  2  5  185  177  15     5 10  5  121   89  38    -2-16  6   85   25  54   -10 -6  6  560  561  13

-3 -6  5  246  248   8    -5  2  5  479  460   6     7 10  5  106   22  73     0-16  6  116  104  48    -8 -6  6   34   42 -34

-1 -6  5    0    8  -1    -3  2  5  116  100  12     9 10  5  219  161  32     2-16  6   84   41 -83    -6 -6  6  685  662  11

1 -6  5  143  136  15    -1  2  5   48   76  24   -10 11  5   57   71 -56     4-16  6    0   42  -1    -4 -6  6 1176 1106  23

3 -6  5  121  175  23     1  2  5    0   21  -1    -8 11  5  194  155  25    -9-15  6  167  247  47    -2 -6  6  312  305   5

5 -6  5  162  183  20     3  2  5  145  172  15    -6 11  5  183  187  21    -7-15  6   89  107 -88     0 -6  6 1461 1465  32

7 -6  5    0   15  -1     5  2  5  115  125  27    -4 11  5  258  269  14    -5-15  6  481  502  13     2 -6  6  997 1033  31

9 -6  5   29   48 -28     7  2  5    0   21  -1    -2 11  5  115  117  29    -3-15  6  121   78  40     4 -6  6  855  920  19

-12 -5  5  169   86  40     9  2  5   78  107 -78     0 11  5   86   25  33    -1-15  6  483  479   9     6 -6  6  283  317  15

-10 -5  5   38   13 -37   -12  3  5    0   77  -1     2 11  5    0   30  -1     1-15  6  219  175  15     8 -6  6  318  304  18

-8 -5  5  131  133  28   -10  3  5  122   59  41     4 11  5    0   47  -1     3-15  6  145  136  35   -11 -5  6  161  242  42

-6 -5  5   52   52 -52    -8  3  5  183  170  19     6 11  5    0    6  -1     5-15  6  129   45  43    -9 -5  6  265  244  18

-4 -5  5  275  265   8    -6  3  5  174  185  14     8 11  5    0   16  -1   -10-14  6  127   19  67    -7 -5  6 1600 1584  26

-2 -5  5   82   51  16    -4  3  5  318  301   7    -9 12  5    0  154  -1    -8-14  6  460  496  15    -5 -5  6 1825 1849  22

0 -5  5  154  142   8    -2  3  5   28   11 -28    -7 12  5    0   12  -1    -6-14  6   69    4 -69    -3 -5  6 2126 2127  19

2 -5  5  225  221   7     0  3  5   70   55  16    -5 12  5    0   21  -1    -4-14  6  139   98  30    -1 -5  6  344  362   5

4 -5  5    0    2  -1     2  3  5    0    5  -1    -3 12  5  262  231  14    -2-14  6  560  581   7     1 -5  6  613  617   8

6 -5  5   83   25  58     4  3  5    0   57  -1    -1 12  5  167  191  19     0-14  6  302  305  11     3 -5  6  950  999  17

8 -5  5    0   30  -1     6  3  5    0    7  -1     1 12  5   38   73 -37     2-14  6  735  761  25     5 -5  6  152  187  23

10 -5  5  123   34  69     8  3  5   63   21 -63     3 12  5    0   22  -1     4-14  6  162  151  30     7 -5  6  301  333  17

-11 -4  5  131  153  49    10  3  5    0    9  -1     5 12  5   80   99 -79     6-14  6  150  130  40     9 -5  6    0   40  -1

-9 -4  5   49   60 -49   -11  4  5  168  152  33     7 12  5    0    8  -1    -9-13  6  104   46-103   -12 -4  6  263  221  26

-7 -4  5  137  172  22    -9  4  5    0   71  -1   -10 13  5   24   95 -24    -7-13  6  541  567  12   -10 -4  6  337  334  17

-5 -4  5  203  201  11    -7  4  5  158  164  19    -8 13  5    0   24  -1    -5-13  6  864  887  14    -8 -4  6  858  841  17

-3 -4  5    0   50  -1    -5  4  5  199  194  12    -6 13  5  287  286  17    -3-13  6  828  787  13    -6 -4  6  987  945  16

-1 -4  5  182  190  22    -3  4  5    0   33  -1    -4 13  5  133   76  29    -1-13  6  457  463  11    -4 -4  6  102   71  17

1 -4  5   58   43  24    -1  4  5  152  173   7    -2 13  5  197  191  20     1-13  6    0   32  -1    -2 -4  6  392  432  11

3 -4  5   48   18 -48     1  4  5   89   23  16     0 13  5  204  194  14     3-13  6  286  275  16     0 -4  6 1963 2079  16

5 -4  5   74    8  55     3  4  5   60   36 -60     2 13  5  116   80  27     5-13  6  314  349  17     2 -4  6 2289 2404  17

7 -4  5   37    6 -37     5  4  5   84   43  44     4 13  5  119  183  45     7-13  6   31   18 -31     4 -4  6 1414 1499  27

9 -4  5    0   25  -1     7  4  5   54   26 -53     6 13  5  112   15  62   -10-12  6  271  303  25     6 -4  6  450  464  11

-12 -3  5  118   90  65     9  4  5  137   58  46    -9 14  5  118   49  63    -8-12  6  160  195  32     8 -4  6  180  154  28

-10 -3  5   76   91 -76   -12  5  5  173  120  38    -7 14  5   97   94  82    -6-12  6  617  655  10    10 -4  6    0   64  -1

-8 -3  5  160  186  23   -10  5  5    0   18  -1    -5 14  5    0  122  -1    -4-12  6  359  287  11   -13 -3  6  167  204  46

-6 -3  5  157  183  16    -8  5  5   96  128  41    -3 14  5  156  168  26    -2-12  6   89   46  33   -11 -3  6    0  118  -1

-4 -3  5  310  303   7    -6  5  5    0   62  -1    -1 14  5   75  105  58     0-12  6 1024 1017  15    -9 -3  6  846  821  17

-2 -3  5   31   16 -31    -4  5  5  299  269   8     1 14  5   19  105 -18     2-12  6  716  730  17    -7 -3  6 1225 1200  29

0 -3  5   89   71  11    -2  5  5    0   51  -1     3 14  5  137  105  40     4-12  6  708  706  17    -5 -3  6 2592 2534  20

2 -3  5    0    2  -1     0  5  5  225  133  17     5 14  5   92   17 -92     6-12  6   71   78 -71    -3 -3  6 1387 1333  18

4 -3  5   36    7 -36     2  5  5  254  251   7     7 14  5   91    8 -90   -11-11  6  301  336  25    -1 -3  6  965 1049  13

6 -3  5    0   24  -1     4  5  5    0   18  -1    -8 15  5   66   61 -66    -9-11  6  152   90  36     1 -3  6  177  170   8

8 -3  5   96   21  65     6  5  5   45   77 -45    -6 15  5  153  101  33    -7-11  6  863  916  17     3 -3  6  213  242  12

10 -3  5    0   16  -1     8  5  5    0   30  -1    -4 15  5   71   49 -71    -5-11  6  481  457   9     5 -3  6  553  546  11

-13 -2  5    0   67  -1    10  5  5  105    8-104    -2 15  5   49   95 -48    -3-11  6  924  904  16     7 -3  6   38   28 -38

-11 -2  5  174  161  32   -11  6  5    0   72  -1     0 15  5  190  187  17    -1-11  6  152  134  35     9 -3  6  214  181  28

-9 -2  5  160  176  27    -9  6  5   26   27 -26     2 15  5    0   47  -1     1-11  6  493  492   7   -12 -2  6  417  460  18

-7 -2  5  154  173  20    -7  6  5  285  282  12     4 15  5  131  112  46     3-11  6  353  396  13   -10 -2  6   93  138  85

-5 -2  5  459  456   7    -5  6  5  249  240  11     6 15  5    0   88  -1     5-11  6  145   94  29    -8 -2  6  627  563  10

-3 -2  5  114   97  12    -3  6  5  261  254   9    -7 16  5    0    6  -1     7-11  6   38  103 -37    -6 -2  6  663  631  12

-1 -2  5   98   81   8    -1  6  5    0   18  -1    -5 16  5  126   11  41   -10-10  6   67   36 -67    -4 -2  6  308  280   7

1 -2  5   33   31 -32     1  6  5  162  149  10    -3 16  5   79  136 -79    -8-10  6  181  176  25    -2 -2  6 1239 1232  12

3 -2  5  150  170  14     3  6  5  217  206  13    -1 16  5   38   61 -37    -6-10  6  201  140  17     0 -2  6  532  571  25

5 -2  5  122  123  24     5  6  5  190  170  18     1 16  5    0   32  -1    -4-10  6  546  524  10     2 -2  6 1407 1482  14

7 -2  5    0   33  -1     7  6  5    0   13  -1     3 16  5   43  117 -42    -2-10  6   46   57 -46     4 -2  6  772  815  15

9 -2  5  182   93  30     9  6  5   81   66 -81     5 16  5  188  165  34     0-10  6  125  115  17     6 -2  6  683  656  14

-12 -1  5  170  159  38   -12  7  5  177   70  40    -6 17  5  145   78  42     2-10  6  272  300   9     8 -2  6  510  498  13

-10 -1  5   96   75  65   -10  7  5  238  219  21    -4 17  5    0   86  -1     4-10  6  350  371  13    10 -2  6  203  247  34

-8 -1  5   94   83  41    -6  7  5  111   75  27    -2 17  5   85   85  58     6-10  6  372  362  15   -13 -1  6  387  408  21

-6 -1  5  353  351   9    -4  7  5  300  329  10     0 17  5  103   84  43     8-10  6  360  372  19   -11 -1  6  833  842  13

-4 -1  5  191  171   9    -2  7  5  297  293  14     2 17  5  231  255  25   -11 -9  6  291  345  23    -9 -1  6  624  626  10

-2 -1  5  273  277  13     0  7  5  108  108  17     4 17  5    0   34  -1    -9 -9  6  753  785  15    -7 -1  6  743  702  14

0 -1  5  184  193   5     2  7  5  267  267  10    -5 18  5   93  103 -92    -7 -9  6  141  159  27    -5 -1  6  513  481   8

2 -1  5  239  237   6     4  7  5    0   28  -1    -3 18  5  128   71  45    -5 -9  6  549  534   9    -3 -1  6  430  419   7

4 -1  5  110   46  20     6  7  5    0   22  -1    -1 18  5   70   56 -69    -3 -9  6  696  677  12    -1 -1  6 1427 1442  11

6 -1  5  127   29  25     8  7  5    0   45  -1     1 18  5   36   22 -35    -1 -9  6  844  870  10     1 -1  6 1767 1895  12

8 -1  5    0   13  -1   -11  8  5  119   90  56     3 18  5    0   55  -1     1 -9  6  614  586   9     5 -1  6  343  386  11

10 -1  5    0   15  -1    -9  8  5   21    8 -20    -4 19  5    0   52  -1     3 -9  6  834  853  18     7 -1  6  108   59  43

-13  0  5    0    3  -1    -7  8  5   79   99 -78    -2 19  5   43   60 -43     5 -9  6  191  217  21     9 -1  6  326  316  19

-11  0  5   30    5 -29    -5  8  5  125  114  23     0 19  5   40   19 -40     7 -9  6  170  115  30   -12  0  6  163  103  40

-9  0  5   52    5 -51    -3  8  5    0   75  -1     2 19  5   80    2 -80     9 -9  6  208  209  32   -10  0  6  393  394  14

-7  0  5    0    4  -1    -1  8  5  126   47  21    -3 20  5  128   98  55   -12 -8  6  394  456  22    -8  0  6  959  960  16

-5  0  5   61    0  44     1  8  5    0   51  -1    -1 20  5    0   73  -1   -10 -8  6  369  354  16    -6  0  6  515  511   7

-3  0  5   54    5  29     3  8  5  238  274  14     1 20  5   51   53 -50    -8 -8  6  129  153  31    -4  0  6 2865 2590  18

-1  0  5    0   13  -1     5  8  5  130  134  31    -2-20  6  116  106  43    -6 -8  6 1175 1252  31    -2  0  6  736  644  22

1  0  5   45   11  32     9  8  5  101   29-100     0-20  6    0   57  -1    -4 -8  6  397  381   8     0  0  6  202  226   9

3  0  5    0   37  -1   -10  9  5   81   10 -81    -5-19  6   89  155 -89    -2 -8  6 1036 1004  28     2  0  6  176  183   8

5  0  5    0   14  -1    -8  9  5  102  107  51    -3-19  6   57   62 -56     0 -8  6  686  680  10     4  0  6  319  301  10

7  0  5    0    6  -1    -6  9  5  127  105  27    -1-19  6  103   39-103     2 -8  6  292  324   8     6  0  6  653  682  13

9  0  5    0   18  -1    -4  9  5  139  130  20     1-19  6   38   33 -37     4 -8  6   89  123  47     8  0  6  835  807  19

-12  1  5   51  148 -50    -2  9  5   64   78 -63    -6-18  6  111   68  80     6 -8  6  515  529  12    10  0  6  564  532  15

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-13  1  6  390  410  21    -9  9  6  770  793  14    -3-18  7    0   31  -1    -2 -7  7  111    9  14     2  1  7  166  178  10

-11  1  6  826  840  12    -7  9  6  161  159  23    -1-18  7   19   77 -18     0 -7  7    0   39  -1     4  1  7   76   65  47

-9  1  6  610  617  10    -5  9  6  575  571  10     1-18  7   24   40 -23     2 -7  7  137  157  14     6  1  7   26   92 -26

-7  1  6  746  697  15    -3  9  6  711  688  12     3-18  7    0    7  -1     4 -7  7   44   73 -43     8  1  7  123   63  46

-5  1  6  527  470   8    -1  9  6  946  936  13    -6-17  7   72  115 -71     6 -7  7   29   61 -29   -13  2  7   87  100 -86

-3  1  6  435  417   6     1  9  6  607  600   6    -4-17  7  107  114  65     8 -7  7   37   25 -37   -11  2  7  164   95  32

-1  1  6 1504 1463  11     3  9  6  966  912  15    -2-17  7    0   65  -1   -11 -6  7   98   70 -97    -9  2  7  118  147  37

1  1  6 1887 1929  12     5  9  6  277  199  16     0-17  7  200  193  28    -9 -6  7  102   82  55    -7  2  7   93  101  35

3  1  6  804  871  14     7  9  6   73  123 -72     2-17  7   67   43 -67    -7 -6  7  135  106  23    -5  2  7    0    6  -1

5  1  6  361  391  10     9  9  6  200  247  37     4-17  7   57   28 -56    -5 -6  7    0   44  -1    -3  2  7  127   96  13

7  1  6  105   67  45   -10 10  6  105   35  80    -7-16  7  154  121  41    -3 -6  7  231  241  10    -1  2  7  100  140  13

9  1  6  334  304  20    -8 10  6  230  197  20    -5-16  7    0   82  -1    -1 -6  7    0   61  -1     1  2  7  148  136  43

-12  2  6  444  465  17    -6 10  6  175  149  21    -3-16  7  267  241  19     1 -6  7   88  117  21     3  2  7  117  125  23

-10  2  6  141  145  33    -4 10  6  588  577  12    -1-16  7   66   38 -65     3 -6  7   63   80 -63     5  2  7    0   35  -1

-8  2  6  603  548   9    -2 10  6   48   67 -47     1-16  7    0   43  -1     5 -6  7    0   59  -1     7  2  7    0   57  -1

-6  2  6  675  656  10     0 10  6  160  148  27     3-16  7  110  138  40     7 -6  7   59   41 -58     9  2  7   32   84 -32

-4  2  6  332  315   7     2 10  6  317  326   9     5-16  7    0   31  -1     9 -6  7   35   77 -35   -12  3  7    0  143  -1

-2  2  6 1369 1280  36     4 10  6  404  410  12    -8-15  7  110  128  83   -12 -5  7  141   99  56   -10  3  7   88   81 -88

0  2  6  521  574  11     6 10  6  440  416  14    -6-15  7   71   86 -71   -10 -5  7   73   82 -73    -8  3  7   92   50  45

2  2  6 1377 1478  15     8 10  6  452  429  16    -4-15  7  206  153  23    -8 -5  7    0    7  -1    -6  3  7  254  225  11

4  2  6  835  815  14   -11 11  6  361  347  21    -2-15  7  104   61  33    -6 -5  7  149  190  18    -4  3  7  278  267   8

6  2  6  672  688  14    -9 11  6  100  104  80     0-15  7   14    8 -13    -4 -5  7  223  233  10    -2  3  7   75   20  17

8  2  6  511  526  12    -7 11  6  948  948  17     2-15  7   18   65 -18    -2 -5  7  200  221   7     0  3  7   76   50  19

10  2  6  221  257  32    -5 11  6  465  472  11     4-15  7  115   10  54     0 -5  7    0   81  -1     2  3  7   55   63 -54

-13  3  6  163  211  48    -3 11  6  981  947  18    -9-14  7   43   11 -42     2 -5  7    0   87  -1     4  3  7   93   92  34

-11  3  6   60  125 -60    -1 11  6  134  144  44    -7-14  7    0   52  -1     4 -5  7    0   47  -1     6  3  7    0   22  -1

-9  3  6  801  825  15     1 11  6  535  530   7    -5-14  7  124   54  37     6 -5  7    0   35  -1     8  3  7    0    8  -1

-7  3  6 1216 1207  19     3 11  6  435  443  11    -3-14  7    0   48  -1     8 -5  7   96  101 -95   -13  4  7   79   28 -79

-5  3  6 2651 2539  21     5 11  6  107   90  55    -1-14  7  142  152  49   -13 -4  7    0   16  -1   -11  4  7  122   82  53

-3  3  6 1452 1341  18     7 11  6   45  129 -45     1-14  7   36   28 -35   -11 -4  7    0   99  -1    -9  4  7   87   14  77

-1  3  6 1027 1077  32   -10 12  6  266  284  25     3-14  7   99  156  66    -9 -4  7   57   26 -57    -7  4  7    0   39  -1

1  3  6  186  168  11    -8 12  6  154  153  35     5-14  7   87   19 -86    -7 -4  7   42   59 -42    -5  4  7  106   77  23

3  3  6  247  242  10    -6 12  6  645  632  10   -10-13  7   73   72 -73    -5 -4  7  108   69  20    -3  4  7   35   18 -34

5  3  6  601  583  11    -4 12  6  370  349  12    -8-13  7   81   83 -80    -3 -4  7   51   18 -51    -1  4  7   76   93  19

7  3  6   64   30 -64    -2 12  6   98   62  36    -6-13  7   34   45 -34    -1 -4  7   82   92  21     1  4  7   84  125  21

9  3  6  195  187  31     0 12  6 1087 1121  13    -4-13  7   96  103  49     1 -4  7  115  104  28     3  4  7  143  157  20

-12  4  6  174  213  40     2 12  6  748  791  10    -2-13  7  199  189  15     3 -4  7  131  125  21     5  4  7  143   63  25

-10  4  6  315  325  17     4 12  6  805  781  14     0-13  7  168  145  17     5 -4  7   50   41 -49     7  4  7   77   11 -76

-8  4  6  842  811  13     6 12  6   36   82 -36     2-13  7   63   56 -62     7 -4  7   94    9  65     9  4  7    0   61  -1

-6  4  6  956  916  19    -9 13  6   90   52 -90     4-13  7   94   16  78     9 -4  7    0    9  -1   -12  5  7   97   87 -97

-4  4  6  100   62  21    -7 13  6  599  600  11     6-13  7  178  102  33   -12 -3  7  151  142  45   -10  5  7  105   74  54

-2  4  6  470  488  22    -5 13  6  865  907  14   -11-12  7  126   98  73   -10 -3  7    0   58  -1    -8  5  7    0   11  -1

0  4  6 2125 2139  24    -3 13  6  822  824  16    -9-12  7   81  110 -81    -8 -3  7   62   69 -62    -6  5  7  201  181  14

2  4  6 2466 2489  36    -1 13  6  452  457  11    -7-12  7    0   38  -1    -6 -3  7  226  228  12    -4  5  7  246  229  10

4  4  6 1569 1542  26     1 13  6    0   36  -1    -5-12  7  135   67  27    -4 -3  7  279  253   7    -2  5  7  234  233  12

6  4  6  502  483  10     3 13  6  302  328  17    -3-12  7    0   68  -1    -2 -3  7  174   19  23     0  5  7   60   82 -60

8  4  6  155  155  33     5 13  6  359  401  17    -1-12  7   29   63 -28     0 -3  7   82   48  16     2  5  7   69   91  38

10  4  6   63   68 -62     7 13  6    0   31  -1     1-12  7  188  191  14     2 -3  7   63   72  34     4  5  7    0   65  -1

-11  5  6  269  262  21   -10 14  6   88   23 -87     3-12  7   82  143 -81     4 -3  7   87  108  40     6  5  7    0   24  -1

-9  5  6  270  272  16    -8 14  6  497  484  14     5-12  7   77  106 -77     6 -3  7  111    6  37     8  5  7   89  111 -89

-7  5  6 1613 1617  28    -6 14  6   94   49  72     7-12  7    0   26  -1     8 -3  7    0   37  -1   -11  6  7  127   78  48

-5  5  6 1928 1889  24    -4 14  6  133   89  32   -10-11  7    0   59  -1   -13 -2  7  144   93  55    -9  6  7  113   70  40

-3  5  6 2210 2162  20    -2 14  6  639  670  10    -8-11  7  107   70  51   -11 -2  7   95   87 -95    -7  6  7   89  117  42

-1  5  6  318  350   7     0 14  6  345  341  10    -6-11  7   68  108 -67    -9 -2  7  170  154  25    -5  6  7   90   64  32

1  5  6  601  605   8     2 14  6  857  880  11    -4-11  7   67  111 -67    -7 -2  7   33  114 -32    -3  6  7  244  236  11

3  5  6 1047 1046  17     4 14  6  190  176  29    -2-11  7    0   38  -1    -5 -2  7   30   17 -30    -1  6  7   52   71 -51

5  5  6  200  207  18     6 14  6   39  150 -39     0-11  7   81   39  35    -3 -2  7   99   94  17     1  6  7   77  112  35

7  5  6  372  360  15    -9 15  6  201  265  34     2-11  7   72   23  53    -1 -2  7  154  146   7     3  6  7  119   88  26

9  5  6  147   38  44    -7 15  6  139  112  40     4-11  7   37   73 -36     1 -2  7  160  143   9     5  6  7    0   84  -1

-12  6  6    0   47  -1    -5 15  6  530  540  12     6-11  7   83   58 -82     3 -2  7   98  131  28     7  6  7    0   27  -1

-10  6  6  543  554  12    -3 15  6  122   96  39   -11-10  7    0  107  -1     5 -2  7   51   50 -51     9  6  7    0   79  -1

-8  6  6   35   58 -35    -1 15  6  508  523   8    -9-10  7   55   30 -55     7 -2  7  120   42  42   -12  7  7  142   89  50

-6  6  6  690  659  13     1 15  6  156  158  41    -7-10  7  170  160  23     9 -2  7    0   62  -1   -10  7  7   63   31 -63

-4  6  6 1235 1173  25     3 15  6  196  148  27    -5-10  7   66   29 -66   -12 -1  7   90  138 -89    -8  7  7  156  122  26

-2  6  6  335  317   5     5 15  6   26   74 -26    -3-10  7  230  217  13   -10 -1  7    0   92  -1    -6  7  7  303  295  11

0  6  6 1619 1590  32    -8 16  6   94   99 -93    -1-10  7   61   27 -60    -8 -1  7    0    4  -1    -4  7  7  210  201  13

2  6  6 1099 1110  18    -6 16  6  168  155  35     1-10  7  182  188  13    -6 -1  7  275  263  10    -2  7  7  109    7  27

4  6  6 1026 1007  15    -4 16  6  317  319  16     3-10  7    0   14  -1    -4 -1  7  172  163  10     0  7  7    0   47  -1

6  6  6  325  322  14    -2 16  6    0   32  -1     5-10  7   85   75 -84    -2 -1  7  305  317  12     2  7  7  152  176  26

8  6  6  319  315  19     0 16  6    0   77  -1     7-10  7  110   47  65     0 -1  7  135  113   9     4  7  7    0   73  -1

-11  7  6  539  553  15     2 16  6    0   40  -1   -12 -9  7   67  154 -67     2 -1  7  164  179  10     6  7  7  140   95  36

-9  7  6  297  338  17     4 16  6   25   75 -25    -8 -9  7  176  160  23     4 -1  7   59   77 -58     8  7  7   68   18 -68

-7  7  6  575  580   9    -7 17  6  181  225  35    -6 -9  7   66   36 -65     6 -1  7   65   68 -65   -11  8  7  128  100  56

-5  7  6  496  460   8    -5 17  6  272  283  20    -4 -9  7   64   91 -64     8 -1  7   50   91 -50    -9  8  7    0   29  -1

-3  7  6  473  448   9    -3 17  6  118   38  51    -2 -9  7  201  196  12   -13  0  7  125    6  76    -7  8  7   90   22  46

-1  7  6 1010 1014  14    -1 17  6  122  155  35     0 -9  7  181  204  12   -11  0  7    0    2  -1    -5  8  7  365  361  10

1  7  6 1016 1001  12     1 17  6  425  427  11     2 -9  7   91   90  26    -9  0  7   98   21  48    -3  8  7   77   49  52

3  7  6  695  651  11     3 17  6  196  161  31     4 -9  7   44   92 -43    -7  0  7   69    7 -68    -1  8  7  280  286  18

5  7  6    0    8  -1    -6 18  6   48   68 -48     6 -9  7    0   58  -1    -5  0  7   39   17 -39     1  8  7  211  214  11

7  7  6    0   38  -1    -4 18  6  218  234  26     8 -9  7   77   13 -76    -3  0  7    0   17  -1     3  8  7   92   45  44

9  7  6  319  322  22    -2 18  6  187  183  31    -9 -8  7   67   27 -66    -1  0  7   25    6 -24     5  8  7   96  121  55

-12  8  6  436  452  19     0 18  6   48  107 -47    -7 -8  7    0   13  -1     1  0  7    0   20  -1     7  8  7  111   89  65

-10  8  6  384  352  16     2 18  6   48   92 -48    -5 -8  7  381  370   9     3  0  7    0   31  -1   -12  9  7  141  149  57

-8  8  6  136  174  32    -5 19  6   88  168 -87    -3 -8  7    0   46  -1     5  0  7   62   12 -61   -10  9  7  125  138  48

-6  8  6 1303 1294  21    -3 19  6  154   58  38    -1 -8  7  274  282   9     7  0  7    0   10  -1    -8  9  7  167  168  27

-4  8  6  404  385   9    -1 19  6    0   48  -1     1 -8  7  188  188  11     9  0  7    0   14  -1    -6  9  7    0   39  -1

-2  8  6 1126 1104  13     1 19  6  116   36  52     3 -8  7   98   61  36   -12  1  7    0  128  -1    -2  9  7  225  219  10

0  8  6  698  694  13    -2 20  6  140  130  37     5 -8  7   96   88  50   -10  1  7    0   83  -1     0  9  7  212  229  11

2  8  6  416  397  11     0 20  6  127   62  57     7 -8  7    0   82  -1    -8  1  7    0   12  -1     2  9  7   40  105 -40

4  8  6  151  118  24    -4-19  7    0    8  -1   -12 -7  7   37   78 -36    -6  1  7  275  264  10     4  9  7  132   98  31

6  8  6  608  593  11    -2-19  7   81   33 -80   -10 -7  7    0   29  -1    -4  1  7  191  156  10     6  9  7   36   42 -35

8  8  6  532  534  14     0-19  7    0   24  -1    -6 -7  7  295  295  11    -2  1  7  318  317   7     8  9  7    0   10  -1

-11  9  6  329  340  19    -5-18  7  130  144  55    -4 -7  7  201  208  12     0  1  7  141  116   9   -11 10  7    0   99  -1

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-9 10  7   76   49 -76    -9-15  8    0   80  -1     8 -6  8  145  100  41   -11  3  8  708  760  13     5 11  8  405  435  15

-7 10  7  128  135  33    -7-15  8  105  160  74   -13 -5  8  453  460  21    -9  3  8  262  219  17     7 11  8  124  101  75

-5 10  7   45   23 -44    -5-15  8    0   24  -1   -11 -5  8  419  415  16    -7  3  8  588  597  13   -10 12  8  409  416  17

-3 10  7  218  214  15    -3-15  8  320  308  16    -9 -5  8  467  481  12    -5  3  8  403  366   8    -8 12  8  394  391  15

-1 10  7   14   17 -14    -1-15  8  266  259  19    -7 -5  8  264  235  12    -3  3  8  951  890  23    -6 12  8  238  256  20

1 10  7  189  206  13     1-15  8  134  150  42    -5 -5  8  133  106  18    -1  3  8  707  707  13    -4 12  8  159  153  25

3 10  7  130   31  30     3-15  8  203  206  26    -3 -5  8  115  109  18     1  3  8  783  819   9    -2 12  8  222  182  13

5 10  7   78   66 -77     5-15  8    0   19  -1    -1 -5  8  240  226   9     3  3  8  474  515   9     0 12  8  159  140  18

7 10  7  199   77  30   -10-14  8  155  103  47     1 -5  8  307  306  22     5  3  8   92   78  45     2 12  8  450  450   9

-10 11  7   66   66 -66    -8-14  8  504  548  15     3 -5  8  369  401  10     7  3  8  794  784  11     4 12  8  363  326  15

-8 11  7    0   46  -1    -6-14  8  157  106  31     5 -5  8  452  472  11     9  3  8  164  197  45     6 12  8  477  428  16

-6 11  7  107  106  39    -4-14  8  342  327  15     7 -5  8  328  339  17   -12  4  8  399  369  18    -9 13  8   79   55 -78

-4 11  7  134  106  26    -2-14  8  270  272  26     9 -5  8  480  459  17   -10  4  8  671  676  13    -7 13  8  148  133  34

-2 11  7   38   37 -38     0-14  8  263  270  18   -12 -4  8  336  357  23    -8  4  8 1181 1205  21    -5 13  8  197  188  22

0 11  7   96   41  29     2-14  8  102  118  55   -10 -4  8  692  675  13    -6  4  8  296  253  11    -3 13  8   87   47  67

2 11  7    0   25  -1     4-14  8  499  482  14    -8 -4  8 1191 1170  20    -4  4  8  525  497   9    -1 13  8   96  111  60

4 11  7  114   86  43    -9-13  8    0   43  -1    -6 -4  8  262  254  11    -2  4  8  257  248  10     1 13  8  357  345  10

6 11  7  127   63  48    -7-13  8  215  155  23    -4 -4  8  487  447   7     0  4  8  615  591  14     3 13  8  263  239  21

-11 12  7   48   93 -47    -5-13  8  213  208  20    -2 -4  8  209  221  13     2  4  8  402  373  13     5 13  8    0  115  -1

-9 12  7  127  105  51    -3-13  8   79   48 -78     0 -4  8  508  535  15     4  4  8 1249 1203  29   -10 14  8    0  118  -1

-7 12  7  118   23  40    -1-13  8  162  105  17     2 -4  8  398  373   6     6  4  8  522  496  12    -8 14  8  568  558  13

-5 12  7   49   61 -49     1-13  8  377  348  10     4 -4  8 1127 1139  21     8  4  8  412  400  16    -6 14  8  116   83  48

-3 12  7   81   61 -81     3-13  8  216  229  23     6 -4  8  459  478  12   -13  5  8  375  458  22    -4 14  8  385  355  14

-1 12  7    0   70  -1     5-13  8    0   71  -1     8 -4  8  430  377  16   -11  5  8  434  425  15    -2 14  8  252  265  13

1 12  7  218  203  59   -10-12  8  405  405  18   -13 -3  8  161  280  55    -9  5  8  466  488  12     0 14  8  319  310  12

3 12  7  126  163  40    -8-12  8  364  366  15   -11 -3  8  735  753  15    -7  5  8  249  208  14     2 14  8  114  119  59

5 12  7   55  128 -54    -6-12  8  226  235  19    -9 -3  8  202  201  21    -5  5  8  132  106  19     4 14  8  591  560  13

7 12  7   98   48 -97    -4-12  8  197  163  18    -7 -3  8  599  573  12    -3  5  8  112  122  21    -9 15  8  155   87  43

-10 13  7    0   55  -1    -2-12  8  183  151  15    -5 -3  8  421  384   7    -1  5  8  152  197  13    -7 15  8  199  145  27

-8 13  7    0   94  -1     0-12  8  173  144  16    -3 -3  8  902  900  15     1  5  8  302  300   7    -5 15  8   92   23 -91

-6 13  7    0   52  -1     2-12  8  387  392   9    -1 -3  8  650  696   9     3  5  8  399  390  10    -3 15  8  330  307  16

-4 13  7   98   93  49     4-12  8  283  286  19     1 -3  8  843  859  11     5  5  8  512  511  11    -1 15  8  263  283  13

-2 13  7  192  213  15     6-12  8  375  369  18     3 -3  8  447  487   9     7  5  8  366  374  16     1 15  8  162  155  24

0 13  7  155  161  19   -11-11  8  204  184  34     5 -3  8    0   72  -1     9  5  8  511  495  17     3 15  8  175  236  35

2 13  7    0   59  -1    -9-11  8  368  408  17     7 -3  8  771  754  15   -12  6  8  181   74  35     5 15  8   70   25 -70

4 13  7   77   17 -76    -7-11  8  130   71  34     9 -3  8  222  181  29   -10  6  8  628  629  11    -8 16  8  182  127  35

6 13  7  193  134  31    -5-11  8  383  391  11   -12 -2  8    0  105  -1    -8  6  8  276  259  15    -6 16  8  373  352  16

-9 14  7  106   11  80    -3-11  8  160  120  21   -10 -2  8  132   63  38    -6  6  8 1197 1198  21    -4 16  8  151  181  34

-7 14  7   46   23 -46    -1-11  8  237  197  15    -8 -2  8  971  927  17    -4  6  8  221  160  12    -2 16  8  775  771  30

-5 14  7   53   61 -52     1-11  8  238  252  17    -6 -2  8  155  137  16    -2  6  8 1780 1744  16     0 16  8   89  112  62

-3 14  7   20   43 -20     3-11  8  134  201  34    -4 -2  8 2122 2006  20     0  6  8  296  310   7     2 16  8  312  296  14

-1 14  7  162  148  19     5-11  8  339  374  17    -2 -2  8  700  747  18     2  6  8 1289 1311  29    -7 17  8  147   72  41

1 14  7    0   37  -1     7-11  8    0   69  -1     0 -2  8 1843 1984  26     4  6  8   91  125  47    -5 17  8  542  527  13

3 14  7  173  183  31   -10-10  8    0   26  -1     2 -2  8  202  196  11     6  6  8  749  713  12    -3 17  8  158  106  34

5 14  7  128   10  51    -8-10  8   94   55  61     4 -2  8 1011 1084  18     8  6  8  139  108  46    -1 17  8   93   56  59

-8 15  7  107  126  86    -6-10  8  473  452  10     6 -2  8   61   95 -61   -11  7  8  266  343  24     1 17  8  526  570  23

-6 15  7    0   70  -1    -4-10  8  538  514  10     8 -2  8  157  235  40    -9  7  8  591  620  11     3 17  8   25   31 -25

-4 15  7  141  154  36    -2-10  8 1272 1259  20   -13 -1  8  221  244  34    -7  7  8  397  367  11    -6 18  8   80   32 -80

-2 15  7   87   73  47     0-10  8  528  536  24   -11 -1  8  413  399  15    -5  7  8  990  983  16    -4 18  8  284  285  20

0 15  7   95   16  42     2-10  8  560  552   8    -9 -1  8 1050 1018  18    -3  7  8   90   46  34    -2 18  8  409  440  11

2 15  7   85   73  71     4-10  8  155  148  29    -7 -1  8  762  723  15    -1  7  8  124   88  16     0 18  8  225  247  19

4 15  7  125    7  53     6-10  8   88   46 -87    -5 -1  8 1613 1537  22     1  7  8  841  874  12     2 18  8  131  131  37

-7 16  7  107  108  70   -11 -9  8  345  364  20    -3 -1  8  249  239   8     3  7  8  216  244  17    -3 19  8  218  190  29

-5 16  7   16   91 -15    -9 -9  8  410  418  14    -1 -1  8  221  185  14     5  7  8  634  646  11    -1 19  8  201  210  23

-3 16  7  232  243  22    -7 -9  8  921  954  17     1 -1  8 1293 1384  21     7  7  8  139  159  44    -4-19  9    0   28  -1

-1 16  7    0   36  -1    -5 -9  8  506  511  10     3 -1  8  527  545  11   -12  8  8  129  123  65    -2-19  9    0   60  -1

1 16  7  110   53  37    -3 -9  8  849  844  16     5 -1  8  865  905  16   -10  8  8  434  446  15    -5-18  9    0   73  -1

3 16  7  204  166  27    -1 -9  8  881  888  12     7 -1  8  147  138  33    -8  8  8  433  406  12    -3-18  9    0   30  -1

5 16  7    0   44  -1     1 -9  8  279  294  15   -12  0  8  560  555  15    -6  8  8  195  151  17    -1-18  9   49   96 -49

-6 17  7  166  116  36     3 -9  8  864  962  17   -10  0  8  125   81  43    -4  8  8 2005 1959  26     1-18  9   68   46 -68

-4 17  7  102  116  76     5 -9  8  143  159  36    -8  0  8  588  591  11    -2  8  8 1259 1217  19    -6-17  9    0   25  -1

-2 17  7   93   80  72     7 -9  8  271  295  22    -6  0  8 2028 1974  24     0  8  8 1812 1811  18    -4-17  9  101  112  89

0 17  7  217  225  18   -12 -8  8  157  126  50    -4  0  8  753  724  14     2  8  8  111  106  23    -2-17  9  102   66-101

2 17  7    9   59  -8   -10 -8  8  461  483  14    -2  0  8 4438 4662 221     4  8  8  583  565  10     0-17  9   74   59 -74

4 17  7   99   32 -99    -8 -8  8  379  386  12     0  0  8  325  401   9     6  8  8  415  411  15     2-17  9  142   92  30

-5 18  7   81  137 -81    -6 -8  8  140   91  23     2  0  8 2022 2148  16     8  8  8   90   45 -89    -7-16  9  100   23 -99

-3 18  7  101   39  77    -4 -8  8 1881 1868  24     4  0  8  526  552  12   -11  9  8  370  373  18    -5-16  9   78  125 -78

-1 18  7  165   99  37    -2 -8  8 1143 1107  43     6  0  8  405  386  12    -9  9  8  402  429  14    -3-16  9   88  118 -88

1 18  7  109   44  47     0 -8  8 1756 1699  18     8  0  8  538  495  13    -7  9  8  914  934  17    -1-16  9    0   60  -1

3 18  7    0    8  -1     2 -8  8   86   92  29   -13  1  8  258  245  28    -5  9  8  505  508   9     1-16  9  191  149  20

-4 19  7   80    7 -80     4 -8  8  480  530  11   -11  1  8  397  399  16    -3  9  8  864  815  14     3-16  9    0   22  -1

-2 19  7   79   30 -78     6 -8  8  327  366  17    -9  1  8 1035 1028  19    -1  9  8  915  936  11    -8-15  9  101  151-101

0 19  7   67   23 -67     8 -8  8  113   50  66    -7  1  8  748  725  13     1  9  8  375  369   8    -6-15  9    0   35  -1

-3-19  8  219  193  28   -11 -7  8  330  340  20    -5  1  8 1619 1537  23     3  9  8 1038 1037  19    -4-15  9  105  103  57

-1-19  8  219  189  20    -9 -7  8  585  620  11    -3  1  8  242  248   9     5  9  8  140  201  37    -2-15  9  142  116  24

-6-18  8    0   18  -1    -7 -7  8  381  389  11    -1  1  8  244  217   6     7  9  8  292  325  21     0-15  9  162  114  22

-4-18  8  254  250  24    -5 -7  8  980  988  16     1  1  8 1348 1385  20   -10 10  8    0   34  -1     2-15  9  116   48  35

-2-18  8  404  391  40    -3 -7  8   85   65  33     3  1  8  542  581   8    -8 10  8   73   49 -72     4-15  9  170  103  35

0-18  8  246  214  18    -1 -7  8  125  111  15     5  1  8  910  912  15    -6 10  8  497  489  10    -9-14  9  211  179  31

2-18  8  175  116  24     1 -7  8  828  836  36     7  1  8  182  150  28    -4 10  8  610  596   9    -7-14  9    0   41  -1

-7-17  8   88   72 -87     3 -7  8  210  213  17     9  1  8  175  179  39    -2 10  8 1384 1352  20    -5-14  9    0   48  -1

-5-17  8  546  540  14     5 -7  8  541  606  12   -12  2  8  189   98  34     0 10  8  613  610   9    -3-14  9   98   94  55

-3-17  8   70   92 -70     7 -7  8  162  133  34   -10  2  8   23   56 -23     2 10  8  606  600  13    -1-14  9   26   20 -26

-1-17  8  141   85  29   -12 -6  8  142   89  54    -8  2  8  943  926  16     4 10  8  140  162  35     1-14  9    0   48  -1

1-17  8  525  507  17   -10 -6  8  579  612  12    -6  2  8  216  166  12     6 10  8  150   41  37     3-14  9   53    7 -53

3-17  8    0   13  -1    -8 -6  8  247  231  16    -4  2  8 2162 2027  20   -11 11  8  206  206  33     5-14  9    0   30  -1

-8-16  8  171  151  38    -6 -6  8 1153 1154  19    -2  2  8  807  825  86    -9 11  8  423  422  15   -10-13  9   96   17 -96

-6-16  8  348  315  18    -4 -6  8  202  165  12     0  2  8 1909 1999  14    -7 11  8  121   49  38    -8-13  9  123  151  50

-4-16  8  210  138  24    -2 -6  8 1776 1670  56     2  2  8  239  224  11    -5 11  8  393  388  11    -6-13  9  165  178  28

-2-16  8  724  697  18     0 -6  8  302  302   7     4  2  8 1065 1084  17    -3 11  8  152  109  23    -4-13  9  114   34  37

0-16  8  128   88  31     2 -6  8 1259 1234  22     6  2  8   98   97  54    -1 11  8  188  148  22    -2-13  9  322  325  10

2-16  8  287  264  17     4 -6  8   93  114  43     8  2  8  207  231  28     1 11  8  280  293  19     0-13  9    0    9  -1

4-16  8    0   70  -1     6 -6  8  658  661  13   -13  3  8  208  278  36     3 11  8  232  161  20     2-13  9  101  118  36

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  8

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4-13  9   65  111 -64   -12 -3  9  191   66  37     0  5  9  306  331   8    -2 15  9  112  126  34   -12 -8 10  608  661  16

6-13  9  157    9  40   -10 -3  9  204  166  24     2  5  9   90   90  26     0 15  9  149  126  25   -10 -8 10  262  247  21

-11-12  9    0   32  -1    -8 -3  9    0   32  -1     4  5  9    0   61  -1     2 15  9    0   56  -1    -8 -8 10  860  884  14

-9-12  9  155  164  40    -6 -3  9   59   49 -58     6  5  9  115   84  48     4 15  9  100  112-100    -6 -8 10  199  169  17

-7-12  9  148  110  32    -4 -3  9  170  138  13     8  5  9   63    5 -62    -7 16  9   49   32 -49    -4 -8 10  145  134  22

-5-12  9  202  197  19    -2 -3  9    0   35  -1   -11  6  9  231  240  25    -5 16  9  126  119  44    -2 -8 10  523  530  28

-3-12  9    0   15  -1     0 -3  9  133  129  13    -9  6  9  230  245  20    -3 16  9  136  130  40     0 -8 10  474  464  12

-1-12  9   36   66 -36     2 -3  9    0   17  -1    -7  6  9   65   10 -65    -1 16  9   97   63  65     2 -8 10  200  158  20

1-12  9  102  130  33     4 -3  9   39   69 -38    -5  6  9  114  166  26     1 16  9  121  165  39     4 -8 10  474  493  13

3-12  9   65   36 -64     6 -3  9    0    3  -1    -3  6  9  181  167  15     3 16  9    0   10  -1     6 -8 10  109  132  64

5-12  9   99   12  81     8 -3  9    0   51  -1    -1  6  9   66   38  48    -6 17  9    0    7  -1   -11 -7 10  153  188  43

-10-11  9  174  177  37   -13 -2  9  118   45  88     1  6  9   43   49 -42    -4 17  9  155  127  38    -9 -7 10  151  137  33

-8-11  9   36   60 -36   -11 -2  9  365  383  17     3  6  9    0   37  -1    -2 17  9   59   72 -58    -7 -7 10  307  282  12

-6-11  9   14   58 -14    -9 -2  9    0   18  -1     5  6  9  137  113  32     0 17  9  135   76  32    -5 -7 10  224  217  14

-4-11  9  163  132  21    -7 -2  9  115  109  26     7  6  9    0   62  -1     2 17  9   33  112 -33    -3 -7 10  133  125  21

-2-11  9   70   83  34    -5 -2  9  570  550   7   -12  7  9    0   33  -1    -5 18  9   95   82 -94    -1 -7 10  155  124  13

0-11  9  125  137  22    -1 -2  9  116  145  15   -10  7  9  248  275  22    -3 18  9   84   25 -83     1 -7 10  612  638  20

2-11  9   59   30 -59     1 -2  9  190  176  10    -8  7  9   93  112  59    -1 18  9    0  103  -1     3 -7 10  437  461  12

4-11  9    0   40  -1     3 -2  9    0    8  -1    -6  7  9  308  285  12     1 18  9   82   56 -82     5 -7 10  475  454  13

6-11  9   94   17 -94     5 -2  9   24   55 -23    -4  7  9  321  327  11    -4 19  9   18   18 -18     7 -7 10  310  337  21

-11-10  9  153   24  48     7 -2  9  132   77  41    -2  7  9  303  296   8    -2 19  9   49   65 -48   -12 -6 10   11   89 -11

-9-10  9  204  218  26   -12 -1  9  191  188  35     0  7  9  235  247  10    -4-18 10  192  197  32   -10 -6 10  672  673  12

-7-10  9  200  207  21   -10 -1  9   82  156 -81     2  7  9  258  249  11    -2-18 10  100   32  50    -8 -6 10  153  138  25

-5-10  9   80   47  61    -8 -1  9  279  294  14     4  7  9   49   70 -48     0-18 10   28   60 -27    -6 -6 10 1610 1496  27

-3-10  9  305  320  12    -6 -1  9  387  392  10     6  7  9    0   99  -1    -7-17 10  388  356  18    -4 -6 10  164  146  17

-1-10  9   35    9 -35    -4 -1  9  402  387   8     8  7  9    0   30  -1    -5-17 10  189  174  30    -2 -6 10 1323 1295  18

1-10  9  129   76  20    -2 -1  9  292  313  11   -11  8  9    0   43  -1    -3-17 10    0   44  -1     0 -6 10   79   78  29

3-10  9   60   28 -60     0 -1  9  289  292   7    -9  8  9  113  112  50    -1-17 10  403  384  12     2 -6 10  346  328  10

5-10  9  101   45  59     2 -1  9  215  206   9    -7  8  9  164  165  23     1-17 10   66  125 -66     4 -6 10  314  363  15

7-10  9    0   17  -1     4 -1  9    0   46  -1    -5  8  9  147  137  25    -8-16 10    0   51  -1     6 -6 10    0   60  -1

-12 -9  9  139   59  52     6 -1  9  151   93  29    -3  8  9    7   24  -7    -6-16 10  250  162  22   -13 -5 10  327  327  29

-10 -9  9    0    9  -1     8 -1  9    0   21  -1    -1  8  9  279  280  12    -4-16 10  241  247  22   -11 -5 10  282  317  24

-8 -9  9  157  144  28   -13  0  9    0    7  -1     1  8  9   88  111  43    -2-16 10   86   62  58    -9 -5 10  838  851  15

-6 -9  9  141  119  24   -11  0  9  108    0  67     3  8  9   96   57  53     0-16 10    0   24  -1    -7 -5 10    0   62  -1

-4 -9  9   67   66 -67    -9  0  9    0    3  -1     5  8  9  121   64  45     2-16 10  182  186  24    -5 -5 10  435  388   8

-2 -9  9  242  245  14    -7  0  9    0    4  -1     7  8  9   62  103 -62    -9-15 10  102   75-101    -3 -5 10 1439 1426  25

0 -9  9  139  126  29    -5  0  9   69    1  45   -12  9  9    0   45  -1    -7-15 10  263  238  22    -1 -5 10  895  956  12

2 -9  9   77   26  41    -3  0  9   80    2  26   -10  9  9    0   10  -1    -5-15 10  158  180  33     1 -5 10 1331 1319  27

4 -9  9  168  197  26    -1  0  9    0    2  -1    -8  9  9  191  152  24    -3-15 10  133  153  40     3 -5 10  152  185  25

6 -9  9    0   55  -1     1  0  9    0   15  -1    -6  9  9  104  122  39    -1-15 10  209  198  17     5 -5 10  203  258  23

-11 -8  9  153   53  42     3  0  9    0   19  -1    -4  9  9   76   61 -75     1-15 10  142  160  27     7 -5 10    0   82  -1

-9 -8  9  148  113  34     5  0  9   82    6 -81    -2  9  9  270  266   9     3-15 10  194  190  30   -12 -4 10  131  122  58

-7 -8  9  183  178  19     7  0  9  142   32  36     0  9  9  109  118  37    -8-14 10  450  436  15   -10 -4 10   79  137 -79

-5 -8  9  139  129  21   -12  1  9  142  191  51     2  9  9   89   13  36    -6-14 10  137  197  38    -8 -4 10  814  807  12

-3 -8  9    0   22  -1   -10  1  9  128  142  40     4  9  9  162  204  30    -4-14 10  635  619  15    -6 -4 10 1069 1016  20

-1 -8  9  250  261   9    -8  1  9  319  313  13     6  9  9    0   77  -1    -2-14 10  124   96  26    -4 -4 10 1992 1975  24

1 -8  9   75  115  37    -6  1  9  375  369   9   -11 10  9  142   36  49     0-14 10  356  332  24    -2 -4 10 1242 1276  49

3 -8  9  110   57  35    -4  1  9  407  418   7    -9 10  9  228  221  23     2-14 10  254  285  16     0 -4 10 1151 1168  18

5 -8  9    0   20  -1    -2  1  9  294  302   6    -7 10  9  184  204  23     4-14 10    0   29  -1     2 -4 10  431  454   7

7 -8  9   86   78 -86     0  1  9  322  302  16    -5 10  9    0   57  -1    -9-13 10  345  393  20     4 -4 10  312  349  14

-12 -7  9    0   35  -1     2  1  9  187  186  10    -3 10  9  356  332  11    -7-13 10  249  270  22     6 -4 10  414  424  14

-10 -7  9  255  283  22     4  1  9    0   47  -1    -1 10  9   25   13 -25    -5-13 10  276  258  17     8 -4 10    0  134  -1

-8 -7  9  117   87  33     6  1  9  117   67  40     1 10  9   97   78  32    -3-13 10  411  388  13   -13 -3 10    0   84  -1

-6 -7  9  294  306  12     8  1  9   22   32 -21     3 10  9   45   21 -44    -1-13 10  645  667  20   -11 -3 10  754  725  14

-4 -7  9  309  300  10   -13  2  9    0   41  -1     5 10  9    0   50  -1     1-13 10  405  394  10    -9 -3 10   84   94 -84

-2 -7  9  282  289   8   -11  2  9  356  378  18     7 10  9   77   27 -76     3-13 10  209  240  26    -7 -3 10  721  718  15

0 -7  9  185  223  12    -9  2  9    9    8  -9   -10 11  9  187  163  32     5-13 10  112  106  61    -5 -3 10 1549 1537  24

2 -7  9  250  246  10    -7  2  9  126  111  24    -8 11  9  134   46  42   -10-12 10   94  106 -93    -3 -3 10  353  358   9

4 -7  9   54   52 -54    -5  2  9  570  552  12    -6 11  9    0   33  -1    -8-12 10  164  108  31    -1 -3 10 1866 1955  21

6 -7  9  141  102  35    -3  2  9  146  134  14    -4 11  9  150  146  24    -6-12 10  784  744  11     1 -3 10  355  351   7

8 -7  9   89   34 -89    -1  2  9  135  145  11    -2 11  9  121  100  28    -4-12 10  481  468  11     3 -3 10  840  894  14

-11 -6  9  221  226  28     1  2  9  210  192   9     0 11  9  144  163  20    -2-12 10  811  781  18     5 -3 10  152  170  29

-9 -6  9  236  232  19     3  2  9    0   12  -1     2 11  9  102   40  37     0-12 10  219  162  34     7 -3 10  328  326  19

-7 -6  9    0   12  -1     5  2  9   63   36 -62     4 11  9    0   66  -1     2-12 10  107   25  32   -12 -2 10  561  587  15

-5 -6  9  173  159  15     7  2  9   34   89 -34     6 11  9    0    8  -1     4-12 10  284  311  20   -10 -2 10   65  150 -64

-3 -6  9  174  167  15   -12  3  9    0   68  -1   -11 12  9    0   21  -1   -11-11 10    0   21  -1    -8 -2 10 1214 1183  21

-1 -6  9   83   52  23   -10  3  9  209  138  23    -9 12  9  119  162  56    -9-11 10  386  385  16    -6 -2 10  389  369   9

1 -6  9   50   36 -50    -8  3  9   65   11 -64    -7 12  9  151  102  31    -7-11 10  315  276  15    -4 -2 10 1167 1219  25

3 -6  9  105   79  33    -6  3  9  125   31  22    -5 12  9  201  200  21    -5-11 10  103   63  40    -2 -2 10  246  214  28

5 -6  9  103  110  47    -4  3  9  192  153  12    -3 12  9    0   14  -1    -3-11 10  678  650  13     0 -2 10  997 1009  23

7 -6  9   35   31 -35    -2  3  9    0   23  -1    -1 12  9    0   81  -1    -1-11 10  145  104  18     2 -2 10   74   97  67

-12 -5  9   78   76 -78     0  3  9  115  120  16     1 12  9  128  131  34     1-11 10  553  570   9     4 -2 10  200  204  18

-10 -5  9  156  159  33     2  3  9    0   27  -1     3 12  9    0   55  -1     3-11 10    0   48  -1     6 -2 10  101  119  58

-8 -5  9  127  149  31     4  3  9   70   47 -69     5 12  9   90   37 -90     5-11 10  147  195  38     8 -2 10   89   88 -88

-6 -5  9  185  193  15     6  3  9  109   33  51   -10 13  9    0   13  -1   -10-10 10  327  321  19   -13 -1 10  272  257  28

-4 -5  9  354  349   8     8  3  9    0   31  -1    -8 13  9  200  157  27    -8-10 10  279  273  18   -11 -1 10  316  319  20

-2 -5  9    0   31  -1   -13  4  9  101   93-101    -6 13  9  210  174  22    -6-10 10  348  333  13    -9 -1 10   31   24 -30

0 -5  9  298  301   7   -11  4  9  130  164  54    -4 13  9   18   48 -18    -4-10 10    0   65  -1    -7 -1 10  644  601  11

2 -5  9   41   70 -40    -9  4  9  125  102  35    -2 13  9  348  364  10    -2-10 10  225  216  28    -5 -1 10  347  338   9

4 -5  9    0   39  -1    -7  4  9  313  299  12     0 13  9   27   17 -27     0-10 10  371  324   9    -3 -1 10  125  130  18

6 -5  9   90   56  81    -5  4  9  146   99  17     2 13  9  147  137  25     2-10 10  273  221  11    -1 -1 10  489  510  21

8 -5  9  121   17  59    -3  4  9  229  180  11     4 13  9  183  140  31     4-10 10  186  164  27     1 -1 10  921  968  12

-13 -4  9  109  103-108    -1  4  9  240  206   8     6 13  9    0    6  -1     6-10 10    0   64  -1     3 -1 10  444  496  10

-11 -4  9  159  161  40     1  4  9  111   18  21    -7 14  9    0   53  -1   -11 -9 10   45   52 -44     5 -1 10  887  862  15

-9 -4  9   43   98 -43     3  4  9   21  105 -20    -5 14  9   15   48 -15    -9 -9 10  605  601  12     7 -1 10  489  461  14

-7 -4  9  313  306  11     5  4  9    0   64  -1    -3 14  9  146   92  31    -7 -9 10   78   76 -78   -12  0 10  311  278  22

-5 -4  9   97   93  27     7  4  9    0   24  -1    -1 14  9   54   27 -53    -5 -9 10  533  509   9   -10  0 10 1372 1438  24

-3 -4  9  183  172  13   -12  5  9    0   95  -1     1 14  9    0   66  -1    -3 -9 10  744  740  18    -8  0 10  147  134  26

-1 -4  9  207  188   8   -10  5  9  145  149  36     3 14  9  101   18  81    -1 -9 10  127   84  19    -6  0 10 1619 1544  25

1 -4  9   53   42 -53    -8  5  9  178  158  23     5 14  9   51   62 -51     1 -9 10  150  117  18    -4  0 10 1552 1482  23

3 -4  9   50  101 -49    -6  5  9  217  196  14    -8 15  9  203  148  30     3 -9 10  516  531  16    -2  0 10  661  702  56

5 -4  9    0   58  -1    -4  5  9  386  367   9    -6 15  9  122   53  46     5 -9 10  318  319  18     0  0 10  577  609  13

7 -4  9   86   13 -86    -2  5  9    0   26  -1    -4 15  9   55  109 -55     7 -9 10  416  433  18     2  0 10 1073 1076  14

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page  9

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4  0 10  162  196  23    -1  9 10  161  127  16    -2-13 11   66   82 -65     4 -3 11    0   21  -1     3  6 11  132   63  33

6  0 10  530  493  12     1  9 10  142  101  28     0-13 11   98   78  40     6 -3 11    0   16  -1     5  6 11   73   40 -72

8  0 10  162  185  42     3  9 10  611  631  11     2-13 11   73  119 -72   -13 -2 11   80   53 -79     7  6 11   63   52 -63

-13  1 10  237  256  31     5  9 10  340  364  17     4-13 11  144   84  43   -11 -2 11   55   41 -54   -12  7 11  155  174  47

-11  1 10  352  330  17     7  9 10  501  502  16    -9-12 11  108  108  72    -9 -2 11    0   25  -1   -10  7 11   66  105 -65

-9  1 10    0   24  -1   -10 10 10  359  341  18    -7-12 11    6   79  -6    -7 -2 11   64   58 -63    -8  7 11  138  133  32

-7  1 10  624  614   8    -8 10 10  311  303  17    -5-12 11   62   35 -62    -5 -2 11   80   20  42    -6  7 11  205  199  17

-5  1 10  352  366   9    -6 10 10  375  371  12    -3-12 11  100   96  49    -3 -2 11  110   35  22    -4  7 11  191  202  17

-3  1 10  160  121  14    -4 10 10   59   75 -59    -1-12 11  140  139  32    -1 -2 11    0   52  -1    -2  7 11  169  197  14

-1  1 10  544  531   6    -2 10 10  248  225  11     1-12 11   39    6 -39     1 -2 11   53   43 -52     0  7 11  123   94  21

1  1 10  998 1005  12     0 10 10  337  347  23     3-12 11   67   34 -67     3 -2 11  102   49  38     2  7 11   21    9 -20

3  1 10  476  496  10     2 10 10  279  244  20     5-12 11  140  109  44     5 -2 11  102   57  54     4  7 11    0   91  -1

5  1 10  913  882  17     4 10 10  261  191  20   -10-11 11  211  166  29     7 -2 11   59   74 -58     6  7 11   56    4 -56

7  1 10  478  453  15     6 10 10   98   69 -98    -8-11 11    0  116  -1   -12 -1 11  179   71  37   -11  8 11   51   97 -50

-12  2 10  570  602  15   -11 11 10    0   20  -1    -6-11 11   47   10 -47   -10 -1 11  276  294  19    -9  8 11  181  161  28

-10  2 10  155  165  32    -9 11 10  338  367  18    -4-11 11  109   56  36    -8 -1 11   91   73  52    -7  8 11  176  135  22

-8  2 10 1237 1188  21    -7 11 10  330  307  15    -2-11 11   53   20 -52    -6 -1 11    0   35  -1    -5  8 11  136   75  26

-6  2 10  394  392   9    -5 11 10  146  109  27     0-11 11    0   47  -1    -4 -1 11  124  135  20    -3  8 11   54   63 -53

-4  2 10 1272 1206  25    -3 11 10  721  717  14     2-11 11   44   49 -43    -2 -1 11  151  139  17    -1  8 11  247  271  12

-2  2 10  236  202   8    -1 11 10  156  139  18     4-11 11   65   18 -65     0 -1 11   42   53 -41     1  8 11    0    7  -1

0  2 10  962  991  29     1 11 10  664  658  21   -11-10 11   97   40 -96     2 -1 11  127  127  18     3  8 11    0   68  -1

2  2 10   79   77  58     3 11 10  120   56  46    -9-10 11  100   52  78     4 -1 11   24   26 -23     5  8 11  134  114  44

4  2 10  228  225  16     5 11 10  206  237  29    -7-10 11  122   22  36     6 -1 11  103  108  64   -12  9 11   84   94 -84

6  2 10    0  111  -1   -10 12 10    0  123  -1    -5-10 11    0    9  -1   -13  0 11    0    4  -1   -10  9 11  156  112  39

8  2 10   95  105 -94    -8 12 10   47  119 -46    -3-10 11  132   97  27   -11  0 11   95   10 -94    -8  9 11  219  201  22

-13  3 10  149   82  54    -6 12 10  799  786  14    -1-10 11   25    7 -25    -9  0 11    0   10  -1    -6  9 11   44  110 -43

-11  3 10  728  721  14    -4 12 10  456  499  12     1-10 11    0   54  -1    -7  0 11   74    9 -73    -4  9 11  145  117  25

-9  3 10    0   76  -1    -2 12 10  843  860  12     3-10 11   71   13 -70    -5  0 11    0   25  -1    -2  9 11   33   44 -32

-7  3 10  753  705  11     0 12 10  171  167  21     5-10 11  117   62  51    -3  0 11   93    3  29     0  9 11   30   22 -30

-5  3 10 1646 1569  24     2 12 10   25   22 -24   -12 -9 11  104   84-104    -1  0 11   40   10 -39     2  9 11   93   36  39

-3  3 10  349  363   9     4 12 10  315  370  19   -10 -9 11  119  107  60     1  0 11   81    3  40     4  9 11  157   79  32

-1  3 10 1883 2005  19    -9 13 10  377  391  18    -8 -9 11  181  193  28     3  0 11   26    6 -25     6  9 11   65   23 -65

1  3 10  368  376   8    -7 13 10  227  239  22    -6 -9 11  100   99  42     5  0 11   37   18 -37   -11 10 11   90   45 -89

3  3 10  875  937  15    -5 13 10  290  314  16    -4 -9 11  106  106  34     7  0 11  113   20  64    -9 10 11  117   48  51

5  3 10  188  180  24    -3 13 10  478  475  12    -2 -9 11   89   32  29   -12  1 11  113   72  78    -7 10 11  110    4  45

7  3 10  375  339  17    -1 13 10  716  753  26     0 -9 11    0   12  -1   -10  1 11  275  289  19    -5 10 11    0    7  -1

-12  4 10  150  142  51     1 13 10  469  460   9     2 -9 11    0   34  -1    -8  1 11   34   62 -34    -3 10 11  132   96  29

-10  4 10  144  135  36     5 13 10  129  119  55     4 -9 11    0   71  -1    -6  1 11    0   35  -1    -1 10 11   46    5 -45

-8  4 10  859  837  18    -8 14 10  449  481  15     6 -9 11   31   19 -30    -4  1 11  129  137  21     1 10 11    0   76  -1

-6  4 10 1071 1014  18    -6 14 10  200  216  26   -11 -8 11   93   98 -92    -2  1 11  121  142  34     3 10 11   60   20 -59

-4  4 10 2070 2053  24    -4 14 10  679  691  11    -9 -8 11  118  149  46     0  1 11    0   52  -1     5 10 11    0   83  -1

-2  4 10 1290 1295  66    -2 14 10  123  101  28    -7 -8 11  132  166  30     2  1 11  133  121  17   -10 11 11  167  171  39

0  4 10 1157 1225  16     0 14 10  391  384  11    -5 -8 11   83   67  50     4  1 11    0   43  -1    -8 11 11  104  131  65

2  4 10  476  485   7     2 14 10  350  350  13    -3 -8 11   76   39  72     6  1 11  115  108  50    -6 11 11    0   11  -1

4  4 10  360  367  12     4 14 10    0   49  -1    -1 -8 11  260  258  10   -13  2 11  123   54  75    -4 11 11   68   58 -67

6  4 10  454  457  14    -9 15 10  150   82  46     1 -8 11    0   14  -1   -11  2 11    0   49  -1    -2 11 11    8   30  -8

8  4 10  128  147  58    -7 15 10  194  249  29     3 -8 11    0   73  -1    -9  2 11    0   39  -1     0 11 11   58   46 -57

-13  5 10  280  332  27    -5 15 10  173  214  29     5 -8 11   95   82 -94    -7  2 11   47   67 -46     2 11 11   71   40 -71

-11  5 10  306  328  20    -3 15 10  176  154  29   -12 -7 11   85  169 -85    -5  2 11    0   33  -1     4 11 11    0    7  -1

-9  5 10  848  840  15    -1 15 10  269  260  15   -10 -7 11   75  107 -74    -3  2 11    0   41  -1    -9 12 11  110  100  67

-7  5 10   87   46  45     1 15 10  169  189  25    -8 -7 11  138  116  29    -1  2 11   83   63  39    -7 12 11    0   73  -1

-5  5 10  493  468   8     3 15 10  211  248  30    -6 -7 11  186  185  18     1  2 11    0   35  -1    -5 12 11    0   42  -1

-3  5 10 1481 1517  25    -8 16 10   87   69 -87    -4 -7 11  195  198  15     3  2 11    0   52  -1    -3 12 11  118  108  40

-1  5 10 1044 1039  13    -6 16 10  205  213  29    -2 -7 11  141  181  48     5  2 11    0   69  -1    -1 12 11  139  143  24

1  5 10 1376 1383  19    -4 16 10  212  259  26     0 -7 11  105   80  23     7  2 11    8   77  -8     1 12 11    0    9  -1

3  5 10  228  207  16    -2 16 10  105   87  49     2 -7 11   97   14  28   -12  3 11  174  158  38     3 12 11   92   56 -91

5  5 10  244  278  19     0 16 10  123   30  35     6 -7 11    0    5  -1   -10  3 11  264  233  19     5 12 11  160  155  41

7  5 10  148   79  40     2 16 10  180  210  25   -11 -6 11    0   27  -1    -8  3 11  147  152  26   -10 13 11   75    7 -75

-12  6 10  104   84-103    -7 17 10  333  372  20    -9 -6 11   97   56  60    -6  3 11    0   23  -1    -8 13 11  128  102  48

-10  6 10  700  708  11    -5 17 10  228  201  25    -7 -6 11    0   18  -1    -4  3 11  198  177  14    -6 13 11  134    9  38

-8  6 10  159  157  26    -3 17 10   56   62 -55    -5 -6 11  113  114  26    -2  3 11   82   64  25    -4 13 11    0   51  -1

-6  6 10 1587 1573  28    -1 17 10  424  427  12    -3 -6 11   38   79 -37     0  3 11    0   36  -1    -2 13 11   98   85  48

-4  6 10  197  162  15     1 17 10  194  180  24    -1 -6 11   68   61 -67     2  3 11   83   20  32     0 13 11    0   93  -1

-2  6 10 1405 1399  77    -2 18 10    0   43  -1     1 -6 11  165  161  15     4  3 11   92   45  56     2 13 11  165  134  24

0  6 10   91   82 -91     0 18 10    0   70  -1     3 -6 11    0   61  -1     6  3 11    0   43  -1     4 13 11    0  105  -1

2  6 10  348  332   8    -3-18 11    0   41  -1     5 -6 11   81   31 -80   -13  4 11  111   18-111    -9 14 11    0   12  -1

4  6 10  405  426  12    -1-18 11  121   76  61     7 -6 11    0   51  -1   -11  4 11   82    4 -81    -7 14 11   53   39 -53

6  6 10   47   47 -46    -6-17 11  208  159  29   -12 -5 11  126   37  66    -9  4 11   46   94 -45    -5 14 11   60    2 -59

-11  7 10  131  193  54    -4-17 11  129   46  49   -10 -5 11  184  197  28    -7  4 11   75   25 -74    -3 14 11  105  113  60

-9  7 10  165  154  28    -2-17 11   87   78  71    -8 -5 11   30   37 -29    -5  4 11    0   22  -1    -1 14 11    0   50  -1

-7  7 10  301  305  13     0-17 11    0   61  -1    -2 -5 11   61  117 -61    -3  4 11  177  161  16     1 14 11  115   68  74

-5  7 10  232  216  14    -7-16 11   72   70 -72     0 -5 11  103   78  22    -1  4 11    0   16  -1     3 14 11  133   93  54

-3  7 10  195  192  16    -5-16 11  105   40  78     2 -5 11  153  138  16     1  4 11   43   58 -43    -8 15 11   96   31 -95

-1  7 10  165  107  29    -3-16 11  137  147  42     4 -5 11    0   54  -1     3  4 11   86   89  62    -6 15 11  137   10  41

1  7 10  712  722  10    -1-16 11   55   53 -54     6 -5 11   99   92  87     5  4 11    0   85  -1    -4 15 11  201  189  26

3  7 10  491  510  11     1-16 11   54  111 -54   -13 -4 11    0    4  -1     7  4 11    0   72  -1    -2 15 11    0   44  -1

5  7 10  537  519  12    -8-15 11   81   20 -80   -11 -4 11  108    6  76   -12  5 11   50   37 -49     0 15 11   46   81 -45

7  7 10  414  374  17    -6-15 11   52    8 -51    -9 -4 11  108   99  47   -10  5 11  217  208  24     2 15 11  135    9  34

-12  8 10  646  667  15    -4-15 11  141  169  39    -7 -4 11    0   11  -1    -8  5 11   61   26 -61    -7 16 11    0   77  -1

-10  8 10  240  279  23    -2-15 11   90   36  50    -5 -4 11   29   43 -28    -6  5 11   60   40 -59    -5 16 11  110   30  62

-8  8 10  907  947  19     0-15 11    0   68  -1    -3 -4 11  147  135  18    -4  5 11  142  162  21    -3 16 11  154  160  37

-6  8 10  188  139  20     2-15 11   88    6  72    -1 -4 11   27    2 -26    -2  5 11   77  102  30    -1 16 11    9   60  -8

-4  8 10  203  170  17    -9-14 11   75   17 -75     1 -4 11    0   53  -1     0  5 11   67   84  51     1 16 11  138  133  33

-2  8 10  570  558   9    -7-14 11    0   50  -1     3 -4 11   68   69 -68     2  5 11   99  132  45    -6 17 11  196  178  32

0  8 10  527  498   7    -5-14 11   87    9 -87     5 -4 11    0   33  -1     4  5 11   55   36 -54    -4 17 11  108   57  68

2  8 10  155  154  18    -3-14 11  140  114  36     7 -4 11   65   30 -65     6  5 11  131   84  44    -2 17 11   96   97 -95

4  8 10  562  528  12    -1-14 11    0   46  -1   -12 -3 11  180  165  38   -11  6 11   15   38 -14     0 17 11  117   71  82

6  8 10  194  135  30     1-14 11   64   57 -64   -10 -3 11  235  226  21    -9  6 11   95   48  63    -3 18 11    0   45  -1

-11  9 10   85   49 -84     3-14 11   91   80 -91    -8 -3 11  138  147  28    -7  6 11   82   21  55    -1 18 11  131   93  81

-9  9 10  602  613  12   -10-13 11  109    9-108    -4 -3 11  133  150  20    -5  6 11  107   96  33    -5-17 12  351  353  20

-7  9 10  103   80  46    -8-13 11   75   97 -75    -2 -3 11    0   50  -1    -3  6 11  108   73  28    -3-17 12  287  246  22

-5  9 10  530  529   9    -6-13 11  144   13  34     0 -3 11   53   18 -53    -1  6 11   87   55 -86    -1-17 12  361  318  14

-3  9 10  816  772  13    -4-13 11   58   37 -58     2 -3 11   58   43 -58     1  6 11  139  160  19    -4-16 12  139  156  45

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page 10

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-2-16 12  140  148  38   -10 -4 12  152  117  33   -11  5 12  354  372  19    -3 17 12  324  308  19   -11 -4 13    0  105  -1

0-16 12    0   60  -1    -8 -4 12   89   83  62    -9  5 12  744  710  12    -1 17 12  304  353  15    -9 -4 13  203  181  23

-5-15 12   59   36 -59    -6 -4 12  188  163  17    -7  5 12  174  181  22    -4-17 13    0   17  -1    -7 -4 13  190  218  20

-3-15 12  395  381  16    -4 -4 12  171  212  17    -5  5 12  218  231  15    -2-17 13  116   58  67    -5 -4 13  106   95  32

-1-15 12  111   53-110    -2 -4 12   61   35 -60    -3  5 12  215  224  15    -7-16 13    0   95  -1    -3 -4 13  248  269  13

1-15 12  246  237  30     0 -4 12  313  289   9    -1  5 12  311  301   9    -5-16 13   66  156 -65    -1 -4 13  129   92  24

-8-14 12  260  242  23     2 -4 12  143  117  18     1  5 12  365  366   9    -3-16 13  108   32  75     1 -4 13  126  124  22

-6-14 12   70   71 -69     6 -4 12  225  206  25     3  5 12  915  905  16    -1-16 13    0   75  -1     3 -4 13  103  102  51

-4-14 12  200  190  25   -13 -3 12   72  120 -72     5  5 12  380  368  16    -8-15 13   71   74 -70     5 -4 13    0   54  -1

-2-14 12  211  206  17   -11 -3 12  404  404  17   -12  6 12  363  396  22    -6-15 13    0   54  -1   -12 -3 13  105   64-105

0-14 12   71   22 -70    -9 -3 12  570  546  11   -10  6 12  190  190  28    -4-15 13   59  108 -59   -10 -3 13  100   69  67

2-14 12  298  254  15    -7 -3 12  400  389  10    -8  6 12  317  294  15    -2-15 13   84   98 -83    -8 -3 13   58   28 -58

-9-13 12  316  268  21    -5 -3 12  164  152  17    -6  6 12  178  140  20     0-15 13  156   74  27    -6 -3 13  161  155  20

-7-13 12    0   74  -1    -3 -3 12  271  268  11    -4  6 12  478  458  10    -9-14 13  170  152  41    -4 -3 13   92   15  35

-5-13 12    0  105  -1    -1 -3 12  153  126  14    -2  6 12  401  413   7    -7-14 13    0   37  -1    -2 -3 13    0  125  -1

-3-13 12  133  171  39     1 -3 12  700  695  16     0  6 12  387  391  11    -5-14 13  110  125  57     0 -3 13   48   27 -48

-1-13 12   73   67 -72     3 -3 12  501  535  11     2  6 12  323  331  10    -3-14 13    0   46  -1     2 -3 13   77   55  45

1-13 12  120  148  35     5 -3 12  546  541  13     4  6 12  126   51  40    -1-14 13    0   53  -1     4 -3 13    0    1  -1

3-13 12  319  351  21     7 -3 12   72   69 -71     6  6 12  389  375  18     1-14 13   99   21 -99     6 -3 13    0   25  -1

-10-12 12    0   33  -1   -12 -2 12  284  293  24   -11  7 12   82   35 -81    -8-13 13  300  266  21   -13 -2 13  201   59  37

-8-12 12   89   53 -88   -10 -2 12  564  571  12    -9  7 12  102   91  57    -6-13 13  115   15  51   -11 -2 13  308  317  21

-6-12 12  162  146  30    -8 -2 12  238  213  17    -7  7 12  385  391  12    -4-13 13  150  163  34    -9 -2 13  188  140  25

-4-12 12  181  185  25    -6 -2 12  804  788  15    -5  7 12  782  763  12    -2-13 13  158  176  23    -7 -2 13  313  313  12

-2-12 12   99   99  33    -4 -2 12  106   72  26    -3  7 12 1036 1041  17     0-13 13    0   22  -1    -5 -2 13  228  263  14

0-12 12  318  293  12    -2 -2 12  272  268  37    -1  7 12  709  713  11    -9-12 13    0   18  -1    -3 -2 13   95   65  32

2-12 12   52   43 -51     0 -2 12  532  554   7     1  7 12  347  329   9    -7-12 13  112   21  54    -1 -2 13  305  305   8

4-12 12   80   60 -80     2 -2 12  122   48  31     3  7 12  168  171  28    -5-12 13  163  183  29     1 -2 13   58   79 -57

-11-11 12  107   72-107     4 -2 12  508  531  12     5  7 12   65   71 -65    -3-12 13    0   92  -1     3 -2 13    0   40  -1

-9-11 12  377  335  17     6 -2 12  114  109  57   -12  8 12  144  142  53    -1-12 13  125  112  28     5 -2 13   46   83 -45

-7-11 12  125   45  41   -13 -1 12  214  182  36   -10  8 12  655  676  12     1-12 13    0   40  -1   -12 -1 13   44  129 -44

-5-11 12  349  340  14   -11 -1 12  118  124  59    -8  8 12  306  283  17     3-12 13    0   21  -1   -10 -1 13  222  219  24

-3-11 12   73   78 -72    -9 -1 12   39   90 -39    -6  8 12 1036 1016  20   -10-11 13   76   86 -75    -8 -1 13  219  230  20

-1-11 12  362  359  20    -7 -1 12  554  518   9    -4  8 12  176  199  21    -8-11 13   72   42 -72    -6 -1 13  290  325  13

1-11 12   78   42  75    -5 -1 12 1182 1216  28    -2  8 12  254  261  27    -6-11 13  195  167  23    -4 -1 13  317  353  11

3-11 12  408  436  16    -3 -1 12 1527 1640  26     0  8 12  822  844  11    -4-11 13   33   34 -32    -2 -1 13  229  242  25

5-11 12  110   29  66    -1 -1 12 1035 1088  13     2  8 12   93   60  70    -2-11 13  113   73  22     0 -1 13  297  299   9

-10-10 12  139  194  48     1 -1 12  421  407   7     4  8 12  615  617  12     0-11 13    0   33  -1     2 -1 13  122  117  23

-8-10 12  481  494  13     3 -1 12  132  131  31     6  8 12   59   38 -58     2-11 13    0   16  -1     4 -1 13  142  148  33

-6-10 12  263  287  17     5 -1 12  232  197  21   -11  9 12   62  118 -62     4-11 13   69    2 -69     6 -1 13  104   49  74

-4-10 12  416  428  12     7 -1 12   45   32 -44    -9  9 12   92   87 -92   -11-10 13    0   22  -1   -13  0 13    0    7  -1

-2-10 12  248  283  15   -12  0 12  443  400  17    -7  9 12  484  458  12    -9-10 13  279  308  21   -11  0 13   49    1 -49

0-10 12  152  110  20   -10  0 12  601  580  12    -5  9 12  650  647   9    -7-10 13  114   81  45    -9  0 13    0    8  -1

2-10 12  320  330  12    -8  0 12 1109 1054  19    -3  9 12 1446 1424  31    -5-10 13  146  133  28    -7  0 13    0    5  -1

4-10 12  187  175  29    -6  0 12  626  591  13    -1  9 12  456  455   8    -3-10 13  227  258  19    -5  0 13    0    9  -1

-11 -9 12  161  139  45    -4  0 12  804  835  15     1  9 12  515  514  11    -1-10 13    0    7  -1    -3  0 13   81    1  44

-9 -9 12  125  117  46    -2  0 12  712  717  47     3  9 12  246  273  21     1-10 13  137  135  25    -1  0 13   98   11  23

-7 -9 12  431  414  12     0  0 12  161  115  13     5  9 12  141   36  43     3-10 13    0   21  -1     1  0 13  102   18  26

-5 -9 12  582  566  10     2  0 12  943  926  14   -10 10 12  164  225  38   -10 -9 13   92   56 -92     3  0 13    0    2  -1

-3 -9 12 1327 1322  34     4  0 12  201  244  22    -8 10 12  523  519  13    -8 -9 13  190  187  25     5  0 13  101   23  71

-1 -9 12  384  380  25     6  0 12  447  424  15    -6 10 12  282  314  17    -6 -9 13   81   95 -81   -12  1 13  160  114  42

1 -9 12  516  487  13   -13  1 12  163  190  50    -4 10 12  454  436  11    -4 -9 13  105  108  39   -10  1 13  281  229  18

3 -9 12  222  258  23   -11  1 12    0  129  -1    -2 10 12  306  315  10    -2 -9 13  216  227  27    -8  1 13  202  228  20

5 -9 12   66   24 -66    -9  1 12  112   94  43     0 10 12  133  149  53     0 -9 13   92    3  38    -6  1 13  298  315  13

-12 -8 12  174  120  40    -7  1 12  552  540   9     2 10 12  389  389  10     2 -9 13  165  139  20    -4  1 13  333  362  11

-10 -8 12  654  652  13    -5  1 12 1247 1231  28     4 10 12  197  225  28     4 -9 13   91   27 -91    -2  1 13  221  234  29

-8 -8 12  291  268  16    -3  1 12 1593 1703  25   -11 11 12   42   83 -42   -11 -8 13   74   43 -74     0  1 13  300  287   9

-6 -8 12  997  990  17    -1  1 12 1069 1088  12    -9 11 12  376  367  17    -9 -8 13  190  168  27     2  1 13  112  119  35

-4 -8 12  167  177  21     1  1 12  450  432   7    -7 11 12  135   51  38    -7 -8 13  194  133  21     4  1 13  129  119  39

-2 -8 12  259  267  28     3  1 12  118  108  34    -5 11 12  405  394  13    -5 -8 13   61   82 -60     6  1 13   94   44 -93

0 -8 12  790  766  33     5  1 12  197  189  25    -3 11 12  159   60  27    -3 -8 13  158  177  23   -13  2 13   71   54 -70

2 -8 12   76   37  63     7  1 12  111   41  68    -1 11 12  404  408   9    -1 -8 13  123  109  76   -11  2 13  321  314  21

4 -8 12  513  544  13   -12  2 12  233  303  30     1 11 12   71   70 -70     1 -8 13    0   34  -1    -9  2 13  165  156  29

6 -8 12   53   36 -52   -10  2 12  562  575  12     3 11 12  475  477  15     3 -8 13  195  126  24    -7  2 13  309  321  13

-11 -7 12   54   19 -54    -8  2 12  233  239  18     5 11 12   79   39 -78     5 -8 13  129   52  48    -5  2 13  272  253  12

-9 -7 12   50   70 -49    -6  2 12  838  789  14   -10 12 12  100   37 -99   -12 -7 13  111  197-111    -3  2 13   77   62  53

-7 -7 12  350  353  13    -4  2 12   87   65  37    -8 12 12    0   39  -1   -10 -7 13  170  147  33    -1  2 13  280  312  10

-5 -7 12  727  728  15    -2  2 12  239  251   9    -2 12 12  119  121  29    -8 -7 13  225  225  20     1  2 13  100   96  30

-3 -7 12  908  972  20     0  2 12  565  563  11     0 12 12  359  310  17    -6 -7 13  303  300  13     3  2 13   78   50 -78

-1 -7 12  702  675  29     2  2 12   81   45  38     2 12 12  121   67  33    -4 -7 13  233  251  16     5  2 13  108  102  62

1 -7 12  295  280  10     4  2 12  561  561  11     4 12 12    0   53  -1    -2 -7 13  235  244  14   -12  3 13  114   42  81

3 -7 12  200  152  23     6  2 12  159  117  35    -9 13 12  303  294  21     0 -7 13  239  212  12   -10  3 13  100   77  89

5 -7 12   62   79 -61   -13  3 12  174  111  43    -7 13 12  138   92  43     2 -7 13  151  146  21    -8  3 13    0   45  -1

-12 -6 12  346  379  22   -11  3 12  415  400  16    -5 13 12  145   77  35     4 -7 13   66   58 -65    -6  3 13  139  136  24

-10 -6 12  192  179  27    -9  3 12  584  568  11    -3 13 12  203  170  24   -11 -6 13   77  118 -76    -4  3 13  117   22  26

-8 -6 12  298  286  15    -7  3 12  438  413  10    -1 13 12   69   49 -68    -9 -6 13  301  282  17    -2  3 13   93  105  26

-6 -6 12  168  131  20    -5  3 12  206  202  15     1 13 12  209  189  55    -7 -6 13  163  128  23     0  3 13   91    4  30

-4 -6 12  433  438  10    -3  3 12  299  304  11     3 13 12  433  433  16    -5 -6 13   24   29 -24     2  3 13    0   31  -1

-2 -6 12  370  373   7    -1  3 12  203  168  11    -8 14 12  256  244  25    -3 -6 13  124  131  27     4  3 13   46   31 -45

0 -6 12  381  380  12     1  3 12  725  710  18    -6 14 12   66   75 -65    -1 -6 13   60   33 -59     6  3 13    0    3  -1

2 -6 12  263  295  11     3  3 12  562  558  10    -4 14 12  200  201  26     1 -6 13   37    8 -37   -13  4 13  121  117  83

4 -6 12   58   46 -58     5  3 12  611  552  11    -2 14 12  216  215  22     3 -6 13   82   90 -82   -11  4 13   67   97 -66

6 -6 12  327  335  19     7  3 12   46   72 -46     0 14 12   83   35 -82     5 -6 13   45   24 -45    -9  4 13  208  189  23

-13 -5 12  214  193  38   -12  4 12  383  409  20     2 14 12  277  280  16   -12 -5 13   79   52 -79    -7  4 13  181  208  21

-11 -5 12  339  358  19   -10  4 12  202  132  25    -7 15 12  140  172  46   -10 -5 13  206  208  27    -5  4 13   41   94 -40

-9 -5 12  702  688  10    -8  4 12  135   82  31    -5 15 12  141   55  39    -8 -5 13   70   24 -69    -3  4 13  254  271  14

-7 -5 12  176  153  20    -6  4 12  200  147  16    -3 15 12  435  430  15    -6 -5 13  268  284  14    -1  4 13   68   96  61

-5 -5 12  219  206  14    -4  4 12  220  202  14    -1 15 12  105   46  45    -4 -5 13  187  166  17     1  4 13  121  103  23

-3 -5 12  182  232  17    -2  4 12    0   29  -1     1 15 12  281  280  16    -2 -5 13  150  135  23     3  4 13   75  123 -75

-1 -5 12  262  271   9     0  4 12  270  272  11    -6 16 12   85  120 -84     0 -5 13  234  219  11     5  4 13    0   22  -1

1 -5 12  327  325  13     2  4 12  162  119  16    -4 16 12  163  152  35     2 -5 13   31   38 -30   -12  5 13    0   43  -1

3 -5 12  833  835  20     4  4 12  113  158  47    -2 16 12  164  176  25     4 -5 13   51  110 -51   -10  5 13  238  209  23

5 -5 12  351  341  16     6  4 12  193  224  30     0 16 12    0   82  -1     6 -5 13    0   24  -1    -8  5 13    0   23  -1

-12 -4 12  377  406  20   -13  5 12  196  201  41    -5 17 12  353  386  18   -13 -4 13   70  115 -70    -6  5 13  274  280  14

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page 11

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-4  5 13  175  173  19    -8-14 14  100   86 -99     3 -3 14  394  427  14    -3  7 14  327  331  14    -2 -9 15    0   21  -1

-2  5 13  145  133  21    -6-14 14  248  214  23     5 -3 14   81   79 -80    -1  7 14  396  392   9     0 -9 15   88   68  54

0  5 13  272  252  10    -4-14 14  387  353  16   -12 -2 14  101  108-101     1  7 14  274  269  13     2 -9 15   70   33 -69

2  5 13  100   56  33    -2-14 14    0   18  -1   -10 -2 14  371  396  16     3  7 14  153  115  36   -11 -8 15    0   41  -1

4  5 13  133  133  39     0-14 14  430  425  12    -8 -2 14  455  404  12     5  7 14  153   45  42    -9 -8 15  186  109  31

6  5 13    0   46  -1    -9-13 14  272  256  25    -6 -2 14  152  179  23   -12  8 14  305  279  25    -7 -8 15  161  139  29

-11  6 13  108  122-107    -7-13 14  461  464  15    -4 -2 14  564  617   9   -10  8 14  168  176  36    -5 -8 15  105  145  47

-9  6 13  285  309  19    -5-13 14  354  353  17    -2 -2 14    3   78  -2    -8  8 14  844  807  17    -3 -8 15  106  103  44

-7  6 13  141  128  28    -3-13 14  271  268  20     0 -2 14  724  699  22    -4  8 14  513  526  11    -1 -8 15   96   56  38

-5  6 13    0   28  -1    -1-13 14   55   33 -54     2 -2 14  113  130  68    -2  8 14  620  621   7     1 -8 15   85    8 -85

-3  6 13   98  133  40     1-13 14  152  150  29     4 -2 14  366  371  16     0  8 14  387  392  10     3 -8 15  168   68  33

-1  6 13   96   48  48   -10-12 14    0   88  -1     6 -2 14  104  123-104     2  8 14  233  173  28   -12 -7 15   56  125 -56

1  6 13    0   18  -1    -8-12 14  436  427  15   -13 -1 14  376  412  23     4  8 14  412  423  17   -10 -7 15    0   24  -1

3  6 13   70   76 -69    -6-12 14  245  241  22   -11 -1 14  224  204  26   -11  9 14  391  442  19    -8 -7 15  293  296  18

5  6 13  100   42-100    -4-12 14    0   86  -1    -9 -1 14  362  353  14    -9  9 14  269  255  22    -6 -7 15    0   33  -1

-10  7 13  151  160  43    -2-12 14  612  589  19    -7 -1 14  154   89  24    -7  9 14  315  338  17    -4 -7 15  128   53  32

-8  7 13  269  234  18     0-12 14  183  149  21    -5 -1 14  194  209  17    -5  9 14  602  586  11    -2 -7 15  119  122  25

-6  7 13  306  293  14     2-12 14  337  325  14    -3 -1 14  190  199  17    -3  9 14  585  590  11     0 -7 15  118   17  28

-4  7 13  303  273  13    -9-11 14  543  533  15    -1 -1 14  738  715  10    -1  9 14   53   43 -53     2 -7 15   82    5 -82

-2  7 13  268  262  10    -7-11 14   41   44 -41     1 -1 14  338  334  10     1  9 14  732  685   9     4 -7 15   86   16 -86

0  7 13  218  217  14    -5-11 14  552  564  12     3 -1 14  377  377  15     3  9 14    0   61  -1   -11 -6 15    0   69  -1

2  7 13  196  172  17    -3-11 14  198  205  24     5 -1 14   95   15 -94   -10 10 14  126   97  58    -9 -6 15    0    6  -1

4  7 13    0   55  -1    -1-11 14  423  403  11   -12  0 14  311  272  22    -8 10 14   99   53 -98    -7 -6 15  136   91  33

-11  8 13    0   32  -1     1-11 14  303  300  14   -10  0 14  693  656  13    -6 10 14  266  272  18    -5 -6 15  100  157  46

-9  8 13  167  164  32     3-11 14  143  152  44    -8  0 14   58   15 -58    -4 10 14    0   51  -1    -3 -6 15    0   34  -1

-7  8 13   94  126  65   -10-10 14    0   99  -1    -6  0 14 1054 1039  19    -2 10 14   89   82  47    -1 -6 15  171  161  17

-5  8 13   68   75 -68    -8-10 14    0   37  -1    -4  0 14  482  506  10     0 10 14   92   87  50     1 -6 15   81   50  61

-3  8 13  164  182  24    -6-10 14  243  245  19    -2  0 14  281  304  17     2 10 14  194  172  23     3 -6 15    0   22  -1

-1  8 13  120  129  25    -4-10 14   80   75 -79     0  0 14  428  382   8     4 10 14  229  165  29   -12 -5 15   86   40 -86

1  8 13    0   41  -1    -2-10 14    0   65  -1     2  0 14  476  443   8    -9 11 14  573  578  14   -10 -5 15  167  174  35

3  8 13  179  169  29     0-10 14    0   58  -1     4  0 14  137  152  39    -7 11 14   22   47 -22    -8 -5 15    0   42  -1

5  8 13    0   58  -1     2-10 14  169  146  55     6  0 14  516  438  15    -5 11 14  613  611  11    -6 -5 15  162  135  24

-10  9 13   46   63 -46   -11 -9 14  422  416  18   -13  1 14  411  428  21    -3 11 14  221  219  22    -4 -5 15  116   60  33

-8  9 13  195  206  27    -9 -9 14  284  246  21   -11  1 14  194  203  31    -1 11 14  465  454  37    -2 -5 15   59   22 -59

-6  9 13  107  101  49    -7 -9 14  300  297  17    -9  1 14  366  356  15     1 11 14  337  339  19     0 -5 15    0   11  -1

-4  9 13  119  119  36    -5 -9 14  528  568  12    -7  1 14  133  102  29     3 11 14  186  173  34     2 -5 15   25    8 -25

-2  9 13  235  245  13    -3 -9 14  502  508  12    -5  1 14  212  211  16    -8 12 14  420  460  17     4 -5 15    0   12  -1

0  9 13    0   11  -1    -1 -9 14   26   29 -25    -3  1 14  181  203  18    -6 12 14  265  283  21   -11 -4 15   81  121 -81

2  9 13  147  138  25     1 -9 14  652  602  17    -1  1 14  771  741   9    -4 12 14  114  100  50    -9 -4 15  130  107  43

4  9 13    0   28  -1     3 -9 14    0   63  -1     1  1 14  358  339   9    -2 12 14  664  687  19    -7 -4 15   73   70 -73

-11 10 13    0    8  -1   -12 -8 14  303  288  27     3  1 14  416  388  14     0 12 14  179  179  29    -5 -4 15  145  158  25

-9 10 13  301  325  20   -10 -8 14  189  160  30     5  1 14    0   12  -1     2 12 14  403  400  12    -3 -4 15   83  116  71

-7 10 13   66   71 -65    -8 -8 14  812  757  17   -12  2 14  132  114  61    -9 13 14  336  317  20    -1 -4 15    0   40  -1

-5 10 13  128  139  38    -6 -8 14  188  189  21   -10  2 14  370  381  16    -7 13 14  495  508  14     1 -4 15  130  119  27

-3 10 13  274  282  16    -4 -8 14  434  450  12    -8  2 14  433  402  12    -5 13 14  400  410  15     3 -4 15    0    9  -1

-1 10 13    0    8  -1    -2 -8 14  598  607  56    -6  2 14  112  157  37    -3 13 14  302  279  18     5 -4 15  114   23  62

1 10 13  140  147  37     0 -8 14  317  334  11    -4  2 14  594  622  11    -1 13 14    0   41  -1   -12 -3 15   65   34 -64

3 10 13   73   26 -72     2 -8 14  196  173  18    -2  2 14   96   78  26     1 13 14  227  192  19   -10 -3 15  117   97  55

-10 11 13   91   97 -90     4 -8 14  408  375  17     0  2 14  705  697  17    -8 14 14  127  113  57    -8 -3 15  257  202  19

-8 11 13  120   47  50   -11 -7 14  208  137  30     2  2 14  122  135  25    -6 14 14  237  225  25    -6 -3 15    0   50  -1

-6 11 13  202  160  23    -9 -7 14  251  225  21     4  2 14  384  392  15    -4 14 14  393  420  16    -4 -3 15   43    3 -43

-4 11 13   77   37 -77    -7 -7 14  182  157  24     6  2 14  119  144  63    -2 14 14    0   27  -1    -2 -3 15    0   41  -1

-2 11 13   45   82 -44    -5 -7 14  149  155  26   -13  3 14    0   74  -1     0 14 14  518  522  22     0 -3 15   83    2  43

0 11 13   14   42 -14    -3 -7 14  298  301  14   -11  3 14  524  505  14    -7 15 14  354  364  19     2 -3 15   43   44 -42

2 11 13    0   30  -1    -1 -7 14  386  353   9    -9  3 14  314  326  17    -3 15 14  347  375  18     4 -3 15    0   15  -1

4 11 13  102   23-101     1 -7 14  293  261  12    -7  3 14 1284 1259  21    -1 15 14    0   54  -1   -11 -2 15    0    7  -1

-9 12 13   62   25 -62     3 -7 14   81  106 -80    -5  3 14  264  278  14    -6 16 14  195  166  33    -9 -2 15  163  179  31

-7 12 13    0   27  -1     5 -7 14    0   57  -1    -3  3 14  836  916  17    -4 16 14  116   82  72    -7 -2 15   61    2 -61

-5 12 13  201  198  23   -12 -6 14  325  354  24    -1  3 14  284  282  10    -2 16 14   97   35  58    -5 -2 15   49   57 -49

-3 12 13   60  103 -60   -10 -6 14  167  126  34     1  3 14  176  132  48    -6-15 15   61  113 -60    -3 -2 15  145  152  25

-1 12 13   77  113 -76    -8 -6 14  509  511  11     3  3 14  451  449  13    -4-15 15   99   67 -99    -1 -2 15   99   12  69

1 12 13   82   43 -82    -6 -6 14  641  584  11     5  3 14  112   86  73    -2-15 15   76   24 -75     1 -2 15    0    7  -1

3 12 13   97   48 -97    -4 -6 14  235  234  17   -12  4 14  162  201  45    -7-14 15    0   30  -1     3 -2 15    0   76  -1

-8 13 13  271  285  24    -2 -6 14  759  812  29   -10  4 14  532  524  13    -5-14 15    0    7  -1     5 -2 15    0   15  -1

-6 13 13  113    7  54     0 -6 14  127  118  34    -8  4 14  464  419  12    -3-14 15    0   91  -1   -12 -1 15    0   82  -1

-4 13 13  123  188  46     2 -6 14  541  528   9    -6  4 14  106   66  39    -1-14 15   61   17 -60   -10 -1 15  256  245  21

-2 13 13  241  205  16     4 -6 14  105   43  64    -4  4 14  472  460  12    -8-13 15    0   98  -1    -8 -1 15  144   47  31

0 13 13   66   18 -66   -11 -5 14  129   56  55    -2  4 14  766  822  43    -6-13 15    0   41  -1    -6 -1 15  167  175  23

2 13 13  160  183  27    -9 -5 14  896  879  17     0  4 14  917  911  22    -4-13 15   99  106  81    -4 -1 15   95   86  41

-9 14 13  199  168  33    -7 -5 14  559  558  10     2  4 14  465  449   9    -2-13 15    0   14  -1    -2 -1 15   87   12  32

-7 14 13  134   50  44    -5 -5 14 1146 1179  22     4  4 14  178  188  33     0-13 15   91   49  64     0 -1 15   26   10 -25

-5 14 13  148  136  36    -3 -5 14   44   92 -44   -11  5 14  167   54  37    -9-12 15    0   12  -1     2 -1 15   91   23  71

-3 14 13   90   48 -90    -1 -5 14  473  455  18    -9  5 14  963  926  17    -7-12 15  115  117  60     4 -1 15    0   25  -1

-1 14 13  115   74  68     1 -5 14  591  598   8    -7  5 14  617  615  10    -5-12 15   91   21 -90   -13  0 15  144    6  61

1 14 13   71   27 -70     3 -5 14   92   27 -91    -5  5 14 1225 1233  21    -3-12 15    0   48  -1   -11  0 15    0   14  -1

-8 15 13   10   78 -10     5 -5 14  273  263  21    -3  5 14  100   97  39    -1-12 15  102  120  63    -9  0 15    0    2  -1

-6 15 13   19   72 -19   -12 -4 14  176  213  43    -1  5 14  435  461   8     1-12 15  118   49  39    -7  0 15  111    2  38

-4 15 13   95  116 -95   -10 -4 14  513  515  13     1  5 14  671  644   8   -10-11 15    0   45  -1    -5  0 15    0   28  -1

-2 15 13   68  108 -68    -8 -4 14  425  432  12     3  5 14   77   37 -77    -8-11 15  143  139  42    -3  0 15   25    2 -24

0 15 13  136   93  34    -6 -4 14   69   51 -68     5  5 14  235  285  27    -6-11 15   76   34 -76    -1  0 15    0   23  -1

-7 16 13   87  102 -87    -4 -4 14  384  419  12   -12  6 14  327  374  22    -4-11 15    0   13  -1     1  0 15   54    7 -53

-5 16 13  126  165  54    -2 -4 14  740  794  51   -10  6 14  155  138  39    -2-11 15    0   31  -1     3  0 15    0   22  -1

-3 16 13   76   48 -75     0 -4 14  867  847  13    -8  6 14  542  529  12     0-11 15   21   13 -20     5  0 15    0    5  -1

-1 16 13   43   80 -43     2 -4 14  414  420   9    -6  6 14  673  639  10     2-11 15    0   37  -1   -12  1 15  207   84  34

-4 17 13    0   17  -1     4 -4 14  177  164  30    -4  6 14  216  238  18    -9-10 15  121   38  60   -10  1 15  232  235  24

-2 17 13  131   66  35   -13 -3 14   89   89 -88    -2  6 14  873  911  68    -5-10 15    0   12  -1    -8  1 15    0   38  -1

-6-16 14  242  137  26   -11 -3 14  518  483  15     0  6 14  173  155  17    -1-10 15    0   32  -1    -6  1 15  149  169  25

-4-16 14    7   94  -6    -9 -3 14  286  314  18     2  6 14  627  599   8     1-10 15   76   10 -76    -4  1 15  128   77  28

-2-16 14    0   44  -1    -7 -3 14 1253 1245  21     4  6 14  100   48  92     3-10 15   61   27 -60    -2  1 15    0    0  -1

-7-15 14  319  300  22    -5 -3 14  255  278  14   -11  7 14  158  144  43   -10 -9 15    0   48  -1     0  1 15   59   11 -59

-5-15 14  125  109  53    -3 -3 14  815  888  19    -9  7 14  271  266  20    -8 -9 15   64  108 -64     2  1 15   73    9 -72

-3-15 14  333  309  20    -1 -3 14  283  278  10    -7  7 14  192  196  23    -6 -9 15    0   25  -1     4  1 15    0   36  -1

-1-15 14    0   42  -1     1 -3 14  137  120  28    -5  7 14  210  211  19    -4 -9 15   93   92  61   -11  2 15    0    6  -1

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page 12

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-9  2 15  174  184  31    -5 14 15   27    8 -26     2 -2 16  299  291  13    -8 10 16  176  197  35    -9 -2 17    0   29  -1

-7  2 15    0    8  -1    -3 14 15   64   96 -64     4 -2 16    0   24  -1    -6 10 16  272  269  21    -7 -2 17  322  335  15

-5  2 15   57   61 -57    -1 14 15    0   26  -1   -11 -1 16  418  393  17    -4 10 16  473  475  14    -5 -2 17  115   34  39

-3  2 15  143  172  26    -6 15 15    0  131  -1    -9 -1 16  549  549  13    -2 10 16  256  245  17    -3 -2 17  135  133  32

-1  2 15    0   20  -1    -4 15 15   86   77 -86    -7 -1 16  718  700  16     0 10 16  198  212  21    -1 -2 17  159  155  20

1  2 15   51   20 -51    -2 15 15   22   31 -22    -5 -1 16  149  205  27     2 10 16   28   65 -28     1 -2 17    0   12  -1

3  2 15  145   83  38    -6-14 16    0   17  -1    -3 -1 16  171  190  23    -9 11 16  112   53  74     3 -2 17  149   81  39

5  2 15    0    4  -1    -4-14 16   61   54 -60    -1 -1 16  574  583  12    -7 11 16    0   44  -1   -12 -1 17  138  142  60

-12  3 15   88   40 -87    -2-14 16    0   19  -1     1 -1 16  357  340  11    -5 11 16  146  106  36   -10 -1 17  169  212  36

-10  3 15   85  112 -84    -7-13 16  132  176  52     3 -1 16  319  316  18    -3 11 16    0   12  -1    -8 -1 17  118  137  49

-8  3 15  200  212  23    -5-13 16   77   14 -77   -12  0 16    0   65  -1    -1 11 16  125  111  40    -6 -1 17  269  288  17

-6  3 15  112   67  36    -3-13 16    0  101  -1   -10  0 16    0   32  -1     1 11 16   71   39 -70    -4 -1 17  206  218  20

-4  3 15   34   23 -33    -1-13 16  287  233  15    -8  0 16  466  440  13    -8 12 16    0   49  -1    -2 -1 17  214  186  33

-2  3 15    0   27  -1    -8-12 16   99   53 -99    -6  0 16  369  364  13    -6 12 16   64  127 -64     0 -1 17  150  151  23

0  3 15    0    6  -1    -6-12 16  105   79  72    -4  0 16  865  965  17    -4 12 16   91   33 -90     2 -1 17  149  100  26

2  3 15  101   65  45    -4-12 16   68   32 -68    -2  0 16  227  229  16    -2 12 16  106  106  86   -11  0 17  103    1-103

4  3 15   39    7 -38    -2-12 16  104   63  44     0  0 16  576  560  11     0 12 16  128  104  37    -9  0 17    0   19  -1

-11  4 15   76   96 -76     0-12 16  137   80  46     2  0 16   76   70 -76    -7 13 16  209  188  28    -7  0 17   44    1 -43

-9  4 15   66  126 -65    -9-11 16    0   28  -1     4  0 16  181  134  32    -5 13 16    0   13  -1    -5  0 17   53    2 -52

-7  4 15    0   74  -1    -7-11 16  105   34  68   -11  1 16  375  405  19    -3 13 16  170  120  33    -3  0 17  101    6  51

-5  4 15   93  144  54    -5-11 16   91   80 -90    -9  1 16  585  569  12    -1 13 16  277  272  16    -1  0 17   69   10 -69

-3  4 15  135  125  29    -3-11 16    0   42  -1    -7  1 16  704  712  11    -6 14 16    0   24  -1     1  0 17  111    0  54

-1  4 15   59   17 -59    -1-11 16  130  105  32    -5  1 16  220  224  18    -4 14 16   61   41 -60     3  0 17  101   12-101

1  4 15  180  140  26     1-11 16   46   59 -46    -3  1 16  209  225  19    -2 14 16   36   28 -35   -12  1 17  188  130  39

3  4 15  136   18  42   -10-10 16   59   34 -58    -1  1 16  627  595   8    -5-14 17   33   79 -32   -10  1 17  281  233  21

5  4 15  130   27  53    -8-10 16  170  160  34     1  1 16  420  376  11    -6-13 17    0   13  -1    -8  1 17  227  129  22

-12  5 15  178   42  39    -6-10 16  219  220  24     3  1 16  310  306  19    -4-13 17  196  170  30    -6  1 17  302  300  15

-10  5 15  162  180  36    -4-10 16  376  413  16   -12  2 16    0   49  -1    -2-13 17   55   44 -54    -4  1 17  198  225  22

-8  5 15    0   38  -1    -2-10 16  156  205  24   -10  2 16  186  190  32    -7-12 17  123  128  61    -2  1 17  145  184  22

-6  5 15  136  136  32     0-10 16  189  169  21    -8  2 16  151  186  35    -5-12 17    0    6  -1     0  1 17  152  155  23

-4  5 15  110   60  35     2-10 16    0   51  -1    -6  2 16  467  494  12    -3-12 17   95    2 -95     2  1 17   89   92  68

-2  5 15   73   35  55   -11 -9 16  299  311  25    -4  2 16  344  374  13    -1-12 17   71   84 -70   -11  2 17  156  131  44

0  5 15   82   22  51    -9 -9 16  375  358  18    -2  2 16  453  487  29    -8-11 17    0   57  -1    -9  2 17   61   32 -61

2  5 15    0    5  -1    -7 -9 16  494  510  14     0  2 16  200  185  16    -6-11 17    0   61  -1    -7  2 17  353  335  15

4  5 15  109   20  66    -5 -9 16  163  196  29     2  2 16  313  304  12    -4-11 17   59   15 -58    -5  2 17   87   31  71

-11  6 15    0   66  -1    -3 -9 16  197  228  25     4  2 16   44   23 -44    -2-11 17  122   84  35    -3  2 17   66  135 -66

-9  6 15  131   10  42    -1 -9 16  355  318  39   -11  3 16  199  138  31     0-11 17   49   16 -48    -1  2 17  142  167  23

-7  6 15   77   97 -76     1 -9 16  365  349  12    -9  3 16  150  113  35    -9-10 17  236  190  26     1  2 17   85   18 -84

-5  6 15  131  143  30   -10 -8 16   77   43 -76    -7  3 16  166  136  26    -7-10 17    0    4  -1     3  2 17  147   97  43

-3  6 15   63   42 -63    -6 -8 16  387  401  15    -5  3 16  118   99  38    -3-10 17    0   74  -1   -12  3 17    0   28  -1

-1  6 15  178  156  17    -4 -8 16  375  418  15    -3  3 16    0   92  -1    -1-10 17  143   83-142   -10  3 17    0   14  -1

1  6 15    0   47  -1    -2 -8 16  352  351  34    -1  3 16  425  404  13     1-10 17  101   91  51    -8  3 17   86  109 -85

3  6 15  105   11  74     0 -8 16  138  136  27     1  3 16  116   66  51   -10 -9 17   24   58 -24    -6  3 17    0   22  -1

-12  7 15  217  138  33     2 -8 16   89  119 -88     3  3 16    0   29  -1    -6 -9 17  117   20  49    -4  3 17   80   25 -80

-10  7 15   92   33 -91   -11 -7 16  288  268  24   -12  4 16  256  223  29    -4 -9 17   71  117 -71    -2  3 17   90   66 -89

-8  7 15  339  326  17    -9 -7 16  291  315  21   -10  4 16  314  305  20    -2 -9 17   73   92 -73     0  3 17   26   24 -25

-6  7 15    0   33  -1    -7 -7 16  456  449  13    -8  4 16  126  100  43     0 -9 17   76   33 -76     2  3 17    0   15  -1

-4  7 15    0   56  -1    -5 -7 16   66   81 -66    -6  4 16  218  229  20     2 -9 17  103   87  49   -11  4 17    0   77  -1

-2  7 15  124  121  26    -3 -7 16  128   61  35    -4  4 16  124   93  33   -11 -8 17  168   90  41    -9  4 17  225  188  25

0  7 15   95   18  42    -1 -7 16  374  373  13    -2  4 16  261  256  24    -9 -8 17   77  123 -76    -7  4 17  104   77  53

2  7 15  110    9  37     1 -7 16  166  143  23     0  4 16  195  162  17    -7 -8 17   50   63 -49    -5  4 17  125  168  40

4  7 15    0   35  -1     3 -7 16  134  224  51     2  4 16  415  367  10    -5 -8 17  165  115  29    -3  4 17  170  167  25

-11  8 15  110   29  85   -12 -6 16  177  117  43     4  4 16  178  138  33    -3 -8 17  142  145  36    -1  4 17   88   65  48

-9  8 15    0  131  -1   -10 -6 16  212  194  29   -11  5 16    0   47  -1    -1 -8 17   48   10 -48     1  4 17  131  133  31

-7  8 15  187  135  26    -8 -6 16  190  185  27    -9  5 16  170  140  31     1 -8 17  160   84  41     3  4 17   72   50 -71

-5  8 15  111  141  47    -6 -6 16  143  118  33    -7  5 16  326  295  15   -10 -7 17    0   58  -1   -10  5 17  179  153  34

-3  8 15   55   85 -54    -4 -6 16  269  301  17    -5  5 16  126   66  32    -8 -7 17  238  236  23    -8  5 17  143   35  39

-1  8 15    0   71  -1    -2 -6 16   24   60 -23    -3  5 16  132  166  33    -6 -7 17   73  151 -72    -6  5 17  264  258  18

1  8 15    0   39  -1     0 -6 16  348  312  16    -1  5 16  488  454  19    -4 -7 17  172  182  28    -4  5 17   82   87 -82

3  8 15  117   90  62     2 -6 16  177  116  22     1  5 16  281  227  14    -2 -7 17  130  163  29    -2  5 17  178  169  19

-10  9 15   39   53 -38     4 -6 16  212  194  30     3  5 16  115   69  60     0 -7 17  200  166  20     0  5 17  106  103  39

-8  9 15   98  115 -97   -11 -5 16   77   43 -76   -12  6 16  118  139 110     2 -7 17   71   71 -70     2  5 17  132   82  32

-6  9 15  108   30  51    -9 -5 16  139  142  41   -10  6 16  223  217  29   -11 -6 17   79   23 -79   -11  6 17    0   23  -1

-4  9 15  149  101  30    -7 -5 16  300  273  16    -8  6 16  254  201  21    -9 -6 17  149   91  40    -9  6 17   72  110 -72

-2  9 15    0   34  -1    -5 -5 16    0   60  -1    -6  6 16  181  140  25    -5 -6 17  161   78  26    -7  6 17    0  123  -1

0  9 15   35   72 -35    -3 -5 16  140  153  30    -4  6 16  327  341  15    -3 -6 17  128   18  38    -5  6 17  139   84  33

2  9 15    0   45  -1    -1 -5 16  425  418   9    -2  6 16   84   80 -83    -1 -6 17   89   14  49    -3  6 17   73   10 -72

-9 10 15   44   33 -43     1 -5 16  248  211  15     0  6 16  378  340  10     1 -6 17  124   66  34    -1  6 17   23   24 -22

-7 10 15  188  185  28     3 -5 16   46   50 -46     2  6 16  111  132  39     3 -6 17    0    8  -1     1  6 17   51   57 -51

-5 10 15    0   15  -1   -12 -4 16  213  226  35     4  6 16  198  220  32   -10 -5 17  136  140  51     3  6 17    0    5  -1

-3 10 15    0   22  -1   -10 -4 16  310  287  19   -11  7 16  263  278  27    -8 -5 17  149   36  35   -10  7 17   41   75 -41

-1 10 15    0   35  -1    -8 -4 16   97   90  66    -9  7 16  273  329  21    -6 -5 17  236  250  20    -8  7 17  190  241  30

1 10 15    0   11  -1    -6 -4 16  195  189  21    -7  7 16  468  463  13    -4 -5 17    0   76  -1    -6  7 17  154  157  33

3 10 15    0   31  -1    -4 -4 16  118   75  34    -5  7 16   91   89  70    -2 -5 17  168  157  19    -4  7 17  200  210  24

-10 11 15  116   53  70    -2 -4 16  219  222  13    -3  7 16  128   75  38     0 -5 17   71   73 -70    -2  7 17  144  172  25

-8 11 15  101  158-101     0 -4 16  134  146  38    -1  7 16  356  383  24     2 -5 17  112   69-111     0  7 17  188  188  22

-6 11 15    0   43  -1     2 -4 16  402  346  10     1  7 16  191  174  20   -11 -4 17    0   82  -1     2  7 17   78   83 -78

-4 11 15   68   22 -67     4 -4 16   90  128 -90     3  7 16  212  244  30    -9 -4 17  176  173  32   -11  8 17   45   83 -45

-2 11 15    0   32  -1   -11 -3 16  124  118  61   -10  8 16   58   63 -57    -7 -4 17  145   74  31    -9  8 17  168  134  37

0 11 15   39   30 -39    -9 -3 16  140  123  38    -8  8 16  218  209  26    -5 -4 17  178  168  25    -7  8 17    0   62  -1

2 11 15    0   40  -1    -7 -3 16  163  156  27    -6  8 16  442  431  14    -3 -4 17  117  140  41    -5  8 17  159  114  31

-9 12 15   19   12 -18    -5 -3 16  169  104  22    -4  8 16  460  467  13    -1 -4 17    0   77  -1    -3  8 17  169  173  29

-7 12 15  110  124  66    -3 -3 16   83   92  79    -2  8 16  362  391  10     1 -4 17  137  113  72    -1  8 17  144   12  26

-5 12 15   97   11  79    -1 -3 16  486  430  12     0  8 16  213  163  26     3 -4 17    0   64  -1     1  8 17   33  112 -33

-3 12 15   94   40 -93     1 -3 16  104   69-104     2  8 16  159  146  27   -12 -3 17   26   42 -26   -10  9 17    0   57  -1

-1 12 15  142  147  29     3 -3 16    0   27  -1   -11  9 16  308  343  24   -10 -3 17    0   36  -1    -8  9 17  129  141  53

1 12 15   49   75 -48   -12 -2 16    0   54  -1    -9  9 16  379  375  17    -8 -3 17    0   98  -1    -6  9 17   75   16 -74

-8 13 15  160  115  39   -10 -2 16  207  192  27    -7  9 16  557  570  13    -6 -3 17    0   30  -1    -2  9 17   56   94 -55

-6 13 15    0   60  -1    -8 -2 16  115  159  48    -5  9 16  194  186  25    -4 -3 17   72   13 -72     0  9 17    0   20  -1

-4 13 15   74  124 -73    -6 -2 16  454  477  12    -3  9 16  232  247  21    -2 -3 17   57   84 -56     2  9 17  120   93  42

-2 13 15    0   16  -1    -4 -2 16  322  351  14    -1  9 16  415  406  11     0 -3 17    0   26  -1    -9 10 17  185  200  36

0 13 15    0   59  -1    -2 -2 16  472  476  30     1  9 16  416  393  22     2 -3 17    0   34  -1    -7 10 17  105   15  78

-7 14 15    0   40  -1     0 -2 16  174  165  19   -10 10 16  122   22  70   -11 -2 17   82  138 -82    -3 10 17  106   81  63

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page 13

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1 10 17   40   89 -39    -6  0 18  628  637  11    -8 -7 19  209  213  30     0  7 19    0   45  -1    -1  5 20  145  133  29

1 10 17  163  107  28    -4  0 18  525  576  12    -6 -7 19  100   28  78    -9  8 19  190   35  33    -8  6 20  149  122  46

-8 11 17  158   55  42    -2  0 18  197  181  62    -4 -7 19  195  148  27    -7  8 19   99   50 -99    -6  6 20   65   25 -65

-6 11 17    0   57  -1     0  0 18  664  596  11    -2 -7 19   64   77 -63    -5  8 19   77  116 -77    -4  6 20   86   68 -86

-4 11 17    0    9  -1     2  0 18  119   85  36     0 -7 19  107   39  49    -3  8 19   98   51 -98    -2  6 20   66   12 -66

-2 11 17  116   97  72   -11  1 18   73   30 -73    -9 -6 19   54   41 -54    -1  8 19  116   76  41    -9  7 20  199  180  34

0 11 17    0   28  -1    -9  1 18  361  334  17    -7 -6 19  168  161  33    -8  9 19    0   34  -1    -7  7 20  237  186  25

-7 12 17  169  137  36    -7  1 18  154  127  30    -5 -6 19   48    3 -48    -6  9 19    0   81  -1    -5  7 20  354  367  18

-5 12 17    0    7  -1    -5  1 18  113  139  43    -3 -6 19    0   46  -1    -4  9 19   54   12 -53    -3  7 20   51  148 -51

-3 12 17    0   18  -1    -3  1 18  288  350  18    -1 -6 19  141  122  45    -2  9 19    0   41  -1    -1  7 20  140  136  34

-1 12 17   87   97 -86    -1  1 18  212  192  17     1 -6 19   83    2 -83    -7 10 19  120  187  67    -8  8 20  221  206  30

-6 13 17    0   24  -1     1  1 18  105   50-105   -10 -5 19   61  133 -60    -5 10 19   53    6 -52    -6  8 20    0   29  -1

-4 13 17  147  200  43     3  1 18  339  310  20    -8 -5 19   10   53  -9    -3 10 19  113   91  67    -4  8 20    0   22  -1

-2 13 17   65   45 -65   -12  2 18    0   36  -1    -6 -5 19  145  148  37    -6 11 19   36    8 -36    -2  8 20  112  167  42

-5 14 17  100   88 -99   -10  2 18  412  425  17    -4 -5 19   81   57 -80    -4 11 19    0   44  -1    -7  9 20  372  361  19

-5-13 18  176   87  35    -8  2 18  123   48  49    -2 -5 19   23   53 -23    -6-10 20    0  110  -1    -5  9 20  377  369  18

-6-12 18  172  129  35    -6  2 18  425  437  13     0 -5 19   48   19 -48    -4-10 20  138   74  46    -3  9 20  239  270  27

-4-12 18  197  233  33    -4  2 18  135   62  35   -11 -4 19   92  151 -91    -7 -9 20  318  304  23    -6 10 20    0  119  -1

-2-12 18   87   69 -86    -2  2 18  380  391  44    -9 -4 19   95  106 -94    -5 -9 20  300  319  21    -4 10 20  154   92  40

-7-11 18  109  110  79     0  2 18  118   99  36    -7 -4 19  167  142  31    -3 -9 20  197  214  33    -7 -8 21    0   41  -1

-5-11 18  122  228  58     2  2 18  208  163  29    -5 -4 19  160  160  32    -8 -8 20  244  194  26    -5 -8 21  118   91  68

-3-11 18    0   41  -1   -11  3 18  127   41  61    -3 -4 19   20   88 -20    -6 -8 20   56   34 -55    -8 -7 21   89  137 -88

-1-11 18  287  261  16    -9  3 18  460  432  15    -1 -4 19  105  106  80    -4 -8 20    0   26  -1    -6 -7 21   68   66 -68

-8-10 18  105   91-105    -7  3 18  502  484  13     1 -4 19    0   75  -1    -2 -8 20  178  148  34    -4 -7 21  100   93 -99

-6-10 18    0   55  -1    -5  3 18  119  168  44   -10 -3 19   71   30 -70    -9 -7 20  107  152-107    -7 -6 21  123    3  57

-4-10 18   52   65 -52    -3  3 18  779  798  11    -8 -3 19   84   75 -83    -7 -7 20  223  179  26    -5 -6 21    0   30  -1

-2-10 18   83   81 -82    -1  3 18  112   48  35    -6 -3 19    0   34  -1    -5 -7 20  215  326  30    -3 -6 21    0   16  -1

0-10 18   99   84  56     1  3 18  517  469  11    -4 -3 19    0   27  -1    -3 -7 20  178  142  33    -8 -5 21    0   44  -1

-9 -9 18   39   35 -39   -10  4 18  418  428  16    -2 -3 19   67   45 -66    -1 -7 20  122  102  39    -6 -5 21  131  109  51

-7 -9 18  260  250  23    -8  4 18  405  380  16     0 -3 19   75   14 -75    -8 -6 20    0  112  -1    -4 -5 21   99   48 -99

-5 -9 18  307  332  20    -6  4 18  719  708  14   -11 -2 19  104  126-104    -6 -6 20    0   31  -1    -2 -5 21   99   71  58

-3 -9 18    0   33  -1    -4  4 18  150  170  35    -9 -2 19  216  219  29    -4 -6 20    0   63  -1    -9 -4 21  127   54  63

-1 -9 18  281  226  15    -2  4 18  247  240  14    -7 -2 19   88    2 -88    -2 -6 20   28   14 -27    -7 -4 21   57   42 -57

1 -9 18  196  167  32     0  4 18  285  274  14    -3 -2 19  110  103  52    -9 -5 20    0   77  -1    -5 -4 21   85  110 -85

-10 -8 18  229  246  29     2  4 18   66   24 -66    -1 -2 19    0    3  -1    -7 -5 20  112  122  64    -3 -4 21  103   34  85

-8 -8 18  263  248  23   -11  5 18  422  384  18     1 -2 19  112   81  46    -5 -5 20   99  106  97    -1 -4 21    0   69  -1

-6 -8 18  116   92  50    -9  5 18    0   31  -1   -10 -1 19  189  163  34    -3 -5 20   85   76 -84    -8 -3 21   53   98 -53

-4 -8 18  104  152  72    -7  5 18    0   70  -1    -8 -1 19   44   93 -43    -1 -5 20  143  119  31    -6 -3 21  115   27  57

-2 -8 18  348  338  16    -5  5 18  514  495  12    -6 -1 19  166  189  29   -10 -4 20    0   42  -1    -4 -3 21   96   40 -96

0 -8 18   46   43 -45    -3  5 18  277  299  18    -4 -1 19  100  103  65    -8 -4 20   83  113 -83    -2 -3 21   49   38 -48

-9 -7 18  153  139  43    -1  5 18  636  599  17    -2 -1 19    0   45  -1    -6 -4 20  129  134  47    -9 -2 21    0   55  -1

-7 -7 18  103   41  63     1  5 18   99   66  53     0 -1 19   82   55 -82    -4 -4 20    0   18  -1    -7 -2 21  150  101  42

-5 -7 18   82   80 -81   -10  6 18  146   62  44     2 -1 19  116   29  44    -2 -4 20  195  187  25    -5 -2 21    0   10  -1

-3 -7 18   97  121  71    -8  6 18  628  606  13   -11  0 19   97   10 -96     0 -4 20  107    8  88    -3 -2 21  120  120  57

-1 -7 18  121  128  34    -6  6 18  102   75  66    -9  0 19    0    9  -1    -9 -3 20    0  102  -1    -1 -2 21   74   20 -74

1 -7 18  135   32-134    -4  6 18  581  586  12    -7  0 19    0   11  -1    -7 -3 20   92  114 -92   -10 -1 21  123   71  67

-10 -6 18    0   68  -1    -2  6 18  137  167  28    -5  0 19    0    4  -1    -5 -3 20  130  203  44    -8 -1 21    0   56  -1

-8 -6 18  546  551  14     0  6 18  291  230  21    -3  0 19    0    7  -1    -3 -3 20  131  108  45    -6 -1 21  128  171  49

-6 -6 18  125   79  41     2  6 18  257  216  31    -1  0 19   74    6 -74    -1 -3 20   66   55 -66    -4 -1 21  142   94  40

-4 -6 18  538  536  12    -9  7 18   36  151 -35     1  0 19  137    8  31   -10 -2 20  174  152  38    -2 -1 21   91   96 -91

-2 -6 18   96  152  46    -7  7 18  135   45  42   -10  1 19   64  163 -63    -8 -2 20  180  103  34    -9  0 21    0   14  -1

0 -6 18  273  218  15    -5  7 18    0  119  -1    -8  1 19  106  104  73    -6 -2 20  100  104  72    -7  0 21    0   11  -1

2 -6 18  234  191  39    -3  7 18  108  109  61    -6  1 19  168  193  30    -4 -2 20    0   24  -1    -5  0 21    0    3  -1

-11 -5 18  381  377  21    -1  7 18  218  166  19    -4  1 19   73   94 -72    -2 -2 20   57   32 -56    -3  0 21   42    4 -42

-9 -5 18   41   20 -41     1  7 18  116   48-115    -2  1 19    0   49  -1     0 -2 20   70   53 -70    -1  0 21    0    3  -1

-7 -5 18   91   95 -91   -10  8 18  288  276  25     0  1 19    0   47  -1   -11 -1 20   86  113 -85   -10  1 21   86   75 -86

-5 -5 18  456  461  14    -8  8 18  250  231  24     2  1 19   74   17 -74    -9 -1 20  261  224  24    -8  1 21    0   49  -1

-3 -5 18  241  255  21    -4  8 18  140  149  39   -11  2 19   85  136 -84    -7 -1 20  278  292  21    -4  1 21    0   91  -1

-1 -5 18  587  548   9    -2  8 18  381  371  11    -9  2 19  251  226  24    -5 -1 20  541  554  13    -2  1 21    0   91  -1

1 -5 18   89   52  75     0  8 18    0   45  -1    -7  2 19   57    2 -56    -3 -1 20  257  244  22    -9  2 21    0   54  -1

-10 -4 18  386  395  19    -9  9 18    0   36  -1    -5  2 19  170  206  29    -1 -1 20  190  173  22    -7  2 21  102   93-101

-8 -4 18  409  382  16    -7  9 18  263  268  22    -3  2 19   66  120 -66   -10  0 20  132  124  56    -5  2 21   67    9 -66

-6 -4 18  628  658  13    -5  9 18  330  353  18    -1  2 19    0   13  -1    -8  0 20  364  381  18    -3  2 21   85  121 -84

-4 -4 18  186  171  25    -3  9 18   82   44 -81     1  2 19   77   96 -77    -6  0 20    0   23  -1    -1  2 21    0   23  -1

-2 -4 18  210  215  20    -1  9 18  240  241  24   -10  3 19    0   17  -1    -4  0 20   72    9 -72    -8  3 21    0   92  -1

0 -4 18  276  259  29    -8 10 18  140  106  50    -8  3 19   52   91 -51    -2  0 20  234  223  35    -6  3 21    0   28  -1

2 -4 18    0   24  -1    -6 10 18    0   44  -1    -6  3 19    0   52  -1     0  0 20  107  100  47    -4  3 21   81   35 -80

-11 -3 18   98   23 -97    -4 10 18  156   77  37    -4  3 19    0   19  -1   -11  1 20  115  122  97    -2  3 21    0   30  -1

-9 -3 18  432  437  16    -2 10 18  125  105  75    -2  3 19   46   38 -45    -9  1 20  233  241  27    -9  4 21  168   64  41

-7 -3 18  493  468  13     0 10 18   25   98 -25     0  3 19    0   23  -1    -7  1 20  319  294  18    -7  4 21  105   24  80

-5 -3 18  128  161  37    -7 11 18  102  100-102    -9  4 19  126  136  57    -5  1 20  551  596  13    -5  4 21  135  114  47

-3 -3 18  723  776  16    -5 11 18  251  250  23    -7  4 19  138  140  40    -3  1 20  245  240  22    -3  4 21   66   34 -66

-1 -3 18    7   46  -6    -3 11 18    0   39  -1    -5  4 19  167  179  31    -1  1 20  226  190  18    -1  4 21  124   65  39

1 -3 18  493  447  10    -1 11 18  293  305  16    -3  4 19  111   87  55    -8  2 20   96  112 -96    -8  5 21    0   31  -1

-12 -2 18    0   36  -1    -6 12 18  136  149  50    -1  4 19  119  114  36    -6  2 20  124   95  49    -6  5 21  167  111  35

-10 -2 18  454  436  16    -4 12 18  311  275  21     1  4 19  173   76  26    -4  2 20    0   26  -1    -4  5 21    0   43  -1

-8 -2 18   72   47 -72    -2 12 18    0   76  -1   -10  5 19  126  138  66    -2  2 20  102   40  45    -2  5 21  119   78-119

-6 -2 18  432  446  13    -5 13 18  103  123-103    -8  5 19    0   71  -1     0  2 20   72   56 -71    -7  6 21   22    4 -22

-4 -2 18   72   73 -71    -6-11 19    0    4  -1    -6  5 19  153  157  36    -9  3 20  174  102  36    -5  6 21  150   35  38

-2 -2 18  399  382  33    -4-11 19    0   31  -1    -4  5 19   77   74 -76    -7  3 20   85  141 -84    -3  6 21    0   23  -1

0 -2 18  116  109  50    -7-10 19  152  160  45    -2  5 19    0   74  -1    -5  3 20  206  196  25    -8  7 21  140  136  52

2 -2 18  152  153  28    -5-10 19   18    9 -17     0  5 19   46   33 -46    -3  3 20  153  134  37    -6  7 21    0   68  -1

-11 -1 18   27   34 -26    -3-10 19   88   77 -87    -9  6 19   44   48 -43    -1  3 20  120   53  65    -4  7 21  105  103  92

-9 -1 18  305  313  20    -8 -9 19   72   38 -72    -7  6 19  150  165  38   -10  4 20  112   60  86    -7  8 21   75   18 -74

-7 -1 18  141  114  35    -6 -9 19   65   81 -65    -5  6 19  116   17  53    -8  4 20  183  113  33    -5  8 21   64   96 -64

-5 -1 18   25  138 -25    -4 -9 19   99   21 -99    -3  6 19    0   38  -1    -6  4 20  140  148  40    -6 -6 22    0   96  -1

-3 -1 18  294  332  17    -2 -9 19   21   50 -20    -1  6 19   99  120  50    -4  4 20    6   28  -5    -7 -5 22  347  380  21

-1 -1 18  224  191  16    -9 -8 19   24    8 -23     1  6 19   64   19 -64    -2  4 20  184  192  22    -5 -5 22   65   35 -64

1 -1 18    0   48  -1    -7 -8 19    0   47  -1   -10  7 19  180  116  38     0  4 20   68   15 -68    -8 -4 22  205   85  32

3 -1 18  275  300  25    -5 -8 19  100   87  75    -8  7 19  245  242  25    -9  5 20  168   85  39    -6 -4 22  169  169  37

-12  0 18  578  525  16    -3 -8 19    0   58  -1    -6  7 19    0   33  -1    -7  5 20  125  121  50    -4 -4 22  198  232  31

-10  0 18  235  239  27    -1 -8 19   47   50 -47    -4  7 19  124  157  52    -5  5 20  109  122  62    -5 -3 22  231  305  29

-8  0 18  454  430  14   -10 -7 19  188  113  37    -2  7 19  110   87  39    -3  5 20  133   75  46    -3 -3 22   89   59 -89

TABLE 2.       Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=500°C                    Page 14

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-8 -2 22   92   83 -91    -3 -1 22  121  122  58    -7  1 22    0   41  -1    -7  3 22  107   89  76    -7  5 22  419  414  17

-6 -2 22  100  157-100    -8  0 22  114  136  87    -5  1 22  113   53  64    -5  3 22  303  313  21    -5  5 22  103   45-102

-4 -2 22   54   65 -54    -6  0 22  263  278  23    -3  1 22  174  119  35    -3  3 22   85   60 -85    -6  6 22  190   93  34

-9 -1 22    0   42  -1    -4  0 22   35   37 -35    -8  2 22    0   84  -1    -8  4 22  131   86  60

-7 -1 22    0   34  -1    -2  0 22   82  109 -81    -6  2 22  105  149  99    -6  4 22  114  185  69

-5 -1 22   56   50 -56    -9  1 22  102   51-102    -4  2 22    0   72  -1    -4  4 22  177  245  37

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  0  0 1325 1396  12     6 16  0  214  206  27     6  7  1   96  102  21    -4 17  1   39   45 -39   -12  6  2  254  248  16

4  0  0 3025 3301  17     1 17  0  193  190  15     8  7  1   68   76 -67    -2 17  1  170  184  23   -10  6  2  120  109  96

6  0  0 1270 1312  23     3 17  0  612  626  12    10  7  1   75   26 -75     0 17  1   84   74  25    -8  6  2  702  712   8

8  0  0  173  196  18     5 17  0   98   31  39   -11  8  1    0   67  -1     2 17  1  125  101  23    -6  6  2  698  690  10

10  0  0  854  787  16     7 17  0  359  380  12    -9  8  1   24   26 -23     4 17  1  153  143  21    -4  6  2 2054 2067  15

12  0  0  160  167  38     0 18  0  477  470   9    -7  8  1    0   23  -1     6 17  1    0   78  -1    -2  6  2 1015 1050  29

1  1  0  183  171   6     2 18  0  230  242  43    -5  8  1   39   29 -39    -5 18  1  124   52  31     0  6  2 1449 1464  12

3  1  0 1336 1391  11     4 18  0   79   76 -78    -3  8  1  119   75  12    -3 18  1   61   21 -60     2  6  2  720  699  14

5  1  0  460  406  18     6 18  0   29   28 -29    -1  8  1  225  220  10    -1 18  1  105   70  30     4  6  2  196  185  20

7  1  0 1358 1366  23     1 19  0  237  255  11     1  8  1  127   79   6     1 18  1   16   50 -16     6  6  2  349  343  14

9  1  0  463  452   7     3 19  0   70   13 -69     3  8  1  310  320  12     3 18  1  151  129  30     8  6  2  302  300  10

11  1  0  365  364  12     5 19  0  174  180  22     5  8  1   70   54 -69     5 18  1    0   26  -1    10  6  2  125  155  32

0  2  0 1057 1087   6     0 20  0  198  195  43     7  8  1   81   39  33    -4 19  1    4    2  -4   -11  7  2  289  302  17

2  2  0 3402 3660 223     2 20  0  127   96  29     9  8  1  115  140  30    -2 19  1    0   27  -1    -9  7  2  180  193  17

4  2  0  161  152   6   -12  1  1   81   37 -80    11  8  1    0    9  -1     0 19  1    0   16  -1    -7  7  2  112  117  20

6  2  0 1472 1557  30   -10  1  1  108   83  29   -10  9  1   22    9 -21     2 19  1  100   32  52    -5  7  2  630  638  20

8  2  0  178  154  17    -8  1  1   88   82  24    -8  9  1   41    9 -41     4 19  1   92   30  57    -3  7  2  238  248  19

10  2  0  203  232  15    -6  1  1  163  165   9    -6  9  1    0   37  -1    -3 20  1   71   63 -70    -1  7  2  483  508  14

12  2  0  151  124  28    -4  1  1   76   81  60    -4  9  1  103   97  16    -1 20  1   58    8 -57     1  7  2  130  131   6

1  3  0 2018 2095  30    -2  1  1    0   53  -1    -2  9  1   95  114  16     1 20  1   97   37  31     3  7  2  955  949  10

5  3  0 1326 1320  27     0  1  1   38   54   6     0  9  1  227  224   5     3 20  1   73   74 -72     5  7  2  904  902  26

7  3  0  176  163  10     2  1  1   21   34 -21     2  9  1    0   60  -1   -12  0  2  622  671  13     7  7  2  587  583   6

9  3  0  979  990  12     4  1  1    0   28  -1     4  9  1   25   76 -24   -10  0  2  559  573  11     9  7  2  565  588  11

11  3  0  170  181  22     6  1  1  144  118  25     6  9  1  241  237  10    -8  0  2 1376 1476  29   -10  8  2  714  699   9

0  4  0 1666 1666   9     8  1  1    0    3  -1     8  9  1  164  132  18    -6  0  2  384  391   7    -8  8  2  415  420  10

2  4  0  218  190  10    10  1  1   22   76 -22    10  9  1  172   78  23    -4  0  2 2011 2010  17    -6  8  2  757  758  10

4  4  0  492  500   7   -11  2  1    0   23  -1    -9 10  1   54   45 -54    -2  0  2 1594 1498  12    -4  8  2  292  284   6

6  4  0 1909 1990  61    -9  2  1  167  195  15    -7 10  1   45   90 -44     0  0  2  649  628   7    -2  8  2  250  228  24

8  4  0  886  908  11    -7  2  1   64   56  34    -5 10  1   51   18 -50     2  0  2  409  443   8     0  8  2  115   91   7

10  4  0  482  499  15    -5  2  1  146  145   8    -3 10  1  147  125  11     4  0  2  796  844  14     2  8  2  377  365   5

3  5  0  652  614  35    -3  2  1  170  173  11    -1 10  1  102   65  15     6  0  2  694  757  11     4  8  2  717  678   8

5  5  0  166  156   9    -1  2  1  162  179   3     1 10  1  193  198   6     8  0  2  229  246  15     6  8  2  330  320   8

7  5  0  761  769  10     1  2  1  258  247   3     3 10  1    0   31  -1    10  0  2  115  128  51     8  8  2  382  359   9

9  5  0  368  362  14     3  2  1    0   18  -1     5 10  1  200  202  11   -11  1  2  385  362  11    10  8  2  230  200  17

11  5  0  544  547   9     5  2  1  112    8  29     7 10  1    0   61  -1    -9  1  2  150  193  16   -11  9  2    0   72  -1

0  6  0 3036 3134  11     7  2  1  314  327   7     9 10  1  108  146  37    -7  1  2  163  193  23    -9  9  2   95   35  37

2  6  0  486  486  10     9  2  1  123  131  22   -10 11  1    0   62  -1    -5  1  2  835  894  10    -7  9  2  549  543  16

4  6  0 1904 1934  71    11  2  1  142  106  30    -8 11  1  184  173  17    -3  1  2  670  687   7    -5  9  2  339  320  13

6  6  0   93  107  20   -12  3  1    0   13  -1    -6 11  1   55  109 -54    -1  1  2  639  599  27    -3  9  2  725  727   8

8  6  0  888  895  10   -10  3  1   86   99  43    -4 11  1   53    8 -53     1  1  2  392  394   4    -1  9  2  248  209   7

10  6  0  243  213  15    -8  3  1  161  170  13    -2 11  1  135  153  12     3  1  2 1737 1726  17     1  9  2  269  276   4

1  7  0  438  384   8    -6  3  1  155  167  10     0 11  1  169  167   7     5  1  2 1095 1124  16     3  9  2  449  456   6

3  7  0  938  927  34    -4  3  1   97   77  10     2 11  1   94   66  18     7  1  2 1055 1110  30     5  9  2  474  483  10

5  7  0  153  118  18    -2  3  1  194  202   4     4 11  1    0   19  -1     9  1  2  769  797  18     7  9  2  672  689   8

7  7  0  801  802  18     0  3  1  234  231   3     6 11  1    0   35  -1    11  1  2  371  400  12     9  9  2  484  465  11

9  7  0  397  387   9     2  3  1   87   89   8     8 11  1    0   13  -1   -12  2  2   72  170 -71   -10 10  2  370  363  23

11  7  0  262  241  38     4  3  1    0   39  -1    10 11  1    0   33  -1   -10  2  2  708  724  12    -8 10  2  410  417   9

0  8  0 2157 2166  14     6  3  1    0   19  -1    -9 12  1   71   23 -70    -8  2  2  450  458   6    -6 10  2  369  378  11

2  8  0 3047 3195  31     8  3  1    0   15  -1    -7 12  1  142  148  34    -6  2  2 1508 1535  16    -4 10  2  417  433  12

4  8  0  217  202  24    10  3  1   64   29 -63    -5 12  1  173  156  13    -4  2  2 1270 1302  26    -2 10  2  118   88  16

6  8  0  571  553  18   -11  4  1  128   65  28    -3 12  1  180  196  11    -2  2  2 1579 1597  33     0 10  2  181  175   9

8  8  0  770  761  33    -9  4  1   80   80  39    -1 12  1   76   63  25     0  2  2 1073 1048  15     2 10  2  617  620   7

10  8  0    0   39  -1    -7  4  1   71    7 -71     1 12  1   86   97  14     2  2  2 1265 1269  18     4 10  2  295  270   8

1  9  0 1162 1208  20    -5  4  1  225  217  12     3 12  1    0   65  -1     4  2  2  326  332   5     6 10  2  279  253  10

3  9  0   85  113  22    -3  4  1   86   79  10     5 12  1   62   61 -62     6  2  2  262  192  13     8 10  2    0   53  -1

5  9  0 1196 1206  29    -1  4  1    0   68  -1     7 12  1   92   86  38     8  2  2   94   46  25    10 10  2  119  120  39

7  9  0  332  332  16     1  4  1   58   49   8     9 12  1   71   52 -71    10  2  2  391  348  31    -9 11  2    0   82  -1

9  9  0  545  541  17     3  4  1  117  103   8    -8 13  1    0   60  -1   -11  3  2  193  179  18    -7 11  2  293  298  10

11  9  0   98   80  56     5  4  1   95   68  15    -6 13  1    0   54  -1    -9  3  2  603  577   8    -5 11  2   88   50  29

0 10  0 1778 1820  16     7  4  1   15   20 -14    -4 13  1  131  116  17    -7  3  2  536  503   5    -3 11  2  420  405  11

2 10  0  635  630   9     9  4  1   77   88  47    -2 13  1  158  153  13    -5  3  2  698  687   8    -1 11  2  575  579   7

4 10  0  704  683   8    11  4  1    0   14  -1     0 13  1  271  275   8    -3  3  2 1688 1717  21     1 11  2  645  661   5

6 10  0  140  105  16   -12  5  1   37   57 -37     2 13  1   39   73 -38    -1  3  2 1536 1522  41     3 11  2  720  732   9

8 10  0   83   69  47   -10  5  1    0   13  -1     4 13  1    0   23  -1     1  3  2 2835 2936  71     5 11  2  420  420   7

10 10  0  137  134  29    -8  5  1    0   18  -1     6 13  1  131  124  22     3  3  2 1724 1755  33     7 11  2  117  149  37

1 11  0  167  155  26    -6  5  1   64   89 -64     8 13  1   36   59 -35     5  3  2 1356 1319  16     9 11  2  146  172  40

3 11  0  758  754  26    -4  5  1   86   29  14    -9 14  1  146  111  27     7  3  2  309  293   7   -10 12  2   80   34 -79

5 11  0  170  102  20    -2  5  1  197  194   5    -7 14  1  105   90  38     9  3  2  314  326  25    -8 12  2  148  137  41

7 11  0  579  596   8     0  5  1  111  110   4    -5 14  1  202  172  13    11  3  2  187  132  30    -6 12  2  444  445   8

9 11  0  107   93  37     2  5  1  176  179   5    -3 14  1   68   25 -68   -12  4  2   55   55 -54    -4 12  2  931  926  11

0 12  0   56   84 -56     4  5  1    0   16  -1    -1 14  1  110   62  19   -10  4  2  236  218  13    -2 12  2  859  885  10

2 12  0  461  450   6     6  5  1   94   83  18     1 14  1   74   42  21    -8  4  2  250  252   9     0 12  2  729  717   8

4 12  0  527  516  23     8  5  1   35   29 -35     3 14  1   34    8 -34    -6  4  2 1476 1471  16     2 12  2  430  413   6

6 12  0  479  454  13    10  5  1   77   39 -77     5 14  1   37   88 -37    -4  4  2 2100 2186  14     4 12  2  261  290  10

8 12  0  638  605  14   -11  6  1   81   87 -80     7 14  1    0   54  -1    -2  4  2 2818 3083  64     6 12  2  351  387   9

10 12  0   57   51 -56    -9  6  1  121  127  24    -8 15  1    0   57  -1     0  4  2 1969 2025  28     8 12  2  232  260  25

1 13  0    0   39  -1    -7  6  1  195  221  16    -6 15  1    0   84  -1     2  4  2 1888 1842  66    -9 13  2  102  126-101

3 13  0  224  190  10    -5  6  1  115  109  13    -4 15  1    0   45  -1     4  4  2  759  735   9    -7 13  2  465  484   9

5 13  0  207  175  32    -3  6  1  113  108   9    -2 15  1   86    4  31     6  4  2  872  846  11    -5 13  2  286  299  12

7 13  0   45   62 -45    -1  6  1    5   42  -4     0 15  1  114  122  15     8  4  2  658  637   7    -3 13  2  237  212  10

9 13  0  254  249  26     1  6  1  217  217   4     2 15  1  125  108  23    10  4  2  319  315  12    -1 13  2  585  579   7

0 14  0  402  402   7     3  6  1  109   36  23     4 15  1    0   13  -1   -11  5  2  251  241  17     1 13  2  874  899   9

2 14  0  502  499   6     5  6  1   59   17  39     6 15  1  143  127  62    -9  5  2  451  444  29     3 13  2  710  711  17

4 14  0  218  228  12     7  6  1  218  223  18     8 15  1   16    6 -16    -7  5  2  797  768  39     5 13  2  467  447  13

6 14  0  741  690   8     9  6  1  132  138  23    -7 16  1    0   12  -1    -5  5  2  640  643  17     7 13  2  126  108  30

8 14  0    0   15  -1    11  6  1   97   73 -97    -5 16  1  108   97-107    -3  5  2 1192 1142  13     9 13  2   43   65 -42

1 15  0  385  402   8   -10  7  1    0   48  -1    -3 16  1   81   14  55    -1  5  2 1680 1737  11    -8 14  2   33   44 -32

3 15  0  269  256  10    -8  7  1  167  152  22    -1 16  1    0    7  -1     1  5  2 2111 2166  36    -6 14  2  414  416   9

5 15  0  212  204  14    -6  7  1   85   92  33     1 16  1  196  187  11     3  5  2 2189 2154  87    -4 14  2  591  604   7

7 15  0    0   27  -1    -4  7  1    0    1  -1     3 16  1   67   80 -66     5  5  2  930  882  27    -2 14  2  642  645  25

0 16  0 1026 1017  16    -2  7  1  244  249   5     5 16  1  116   95  49     7  5  2  359  354   8     0 14  2  406  393   5

2 16  0  187  169  14     2  7  1   99   68  12     7 16  1  135   86  27     9  5  2  170  137  17     2 14  2  236  218  11

4 16  0  351  354  10     4  7  1  187  180   8    -6 17  1    0   15  -1    11  5  2  130  102  95     4 14  2  227  260  12

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

6 14  2  283  303  12     0  5  3  122  123   5    -5 14  3  131  116  39    -8  4  4  282  292   9     0 12  4  254  261   6

8 14  2    0  115  -1     2  5  3   92  120  11    -3 14  3   90   13  27    -6  4  4  771  808   9     2 12  4  861  833  10

-7 15  2  118   81  31     4  5  3  190  194   8    -1 14  3  165  159  14    -4  4  4 1163 1150  18     4 12  4   62   41 -61

-5 15  2   84  109 -83     6  5  3   67   77  34     1 14  3    0    7  -1    -2  4  4   61   56  13     6 12  4  179  148  16

-3 15  2  258  237  11     8  5  3  140  115  19     3 14  3  151  138  16     0  4  4  242  281   3     8 12  4  423  430  11

-1 15  2  109   68  21    10  5  3    0   19  -1     5 14  3   45   47 -45     2  4  4 1251 1259  37    -9 13  4  325  302  12

1 15  2   83   68  20   -11  6  3    0   57  -1     7 14  3    0   17  -1     4  4  4  742  764  14    -7 13  4  387  341   9

3 15  2  390  392   8    -9  6  3   47   83 -47    -8 15  3  112   81  37     6  4  4  372  372   7    -5 13  4  161  131  15

5 15  2  104  116  33    -7  6  3  198  196  12    -6 15  3   73   55 -73     8  4  4  591  580   8    -3 13  4   63   58 -63

7 15  2  216  230  17    -5  6  3  187  206  12    -4 15  3    0   24  -1    10  4  4  589  570  14    -1 13  4  114   68  43

-8 16  2  146  148  28    -3  6  3  132  134  16    -2 15  3  185  188  13   -11  5  4  313  337  12     1 13  4   80   74  18

-6 16  2   83   67 -82    -1  6  3  116  130   8     0 15  3   31   31 -31    -9  5  4  252  246  21     3 13  4  208  209  12

-4 16  2  115  117  28     1  6  3  150  149   6     2 15  3   87   29  31    -7  5  4 1142 1176  13     5 13  4  490  465   8

-2 16  2  224  217  15     5  6  3  165  168  11     4 15  3   98   35  32    -5  5  4  240  233  11     7 13  4  360  324  11

0 16  2   24   28 -23     7  6  3    0   30  -1     6 15  3   90    5 -90    -3  5  4 1323 1364  33    -8 14  4  380  376  11

2 16  2  130   91  21     9  6  3    0   21  -1    -7 16  3  178  172  21    -1  5  4 1106 1040  34    -6 14  4  533  492   8

4 16  2  227  187  14   -12  7  3  137   48  30    -5 16  3    0   26  -1     1  5  4 1362 1351  29    -4 14  4  273  293  10

6 16  2   33   91 -32   -10  7  3   19   47 -18    -3 16  3   48   84 -48     3  5  4  404  400  16    -2 14  4  510  511   7

-7 17  2   30   45 -29    -8  7  3  118  102  21    -1 16  3  199  185  13     5  5  4 1369 1399  18     0 14  4  487  478   5

-5 17  2  339  314  12    -6  7  3   70   22  28     1 16  3    2   27  -2     7  5  4  310  321   9     2 14  4  254  282  10

-3 17  2   96   55  34    -4  7  3  147  134   9     3 16  3  104  113  44     9  5  4  420  419  13     4 14  4  561  534  13

-1 17  2   49   57 -49    -2  7  3  246  272  10     5 16  3   77   94 -76   -12  6  4  138  157  30     6 14  4  345  363  12

1 17  2  300  285   7     0  7  3  170  177   5    -6 17  3   35   49 -35   -10  6  4  796  810  11    -9 15  4  208  200  33

3 17  2    0   34  -1     2  7  3    0   53  -1    -4 17  3  257  246  13    -8  6  4  147  110  15    -7 15  4    0   21  -1

5 17  2  129  111  27     4  7  3  104   99  16    -2 17  3  123   84  34    -6  6  4  923  954  13    -5 15  4  375  369  10

-6 18  2    0   26  -1     6  7  3  100   47  22     0 17  3  124  104  16    -4  6  4  713  733  13    -3 15  4  225  225  12

-4 18  2  125   43  40     8  7  3    0   42  -1     2 17  3  103   91-102    -2  6  4 1451 1463  39    -1 15  4  668  666  19

-2 18  2  229  212  20    10  7  3    0   96  -1     4 17  3    0   86  -1     0  6  4 1563 1534  28     1 15  4  222  234  12

0 18  2   84   85  27   -11  8  3    0   30  -1     6 17  3  135   57  43     2  6  4  896  907  13     3 15  4  501  477   8

2 18  2  208  160  15    -9  8  3  198  157  17    -5 18  3    0   57  -1     4  6  4  988  968  19     5 15  4    0   40  -1

4 18  2  187  146  18    -7  8  3   56   66 -55    -3 18  3   92   71  38     6  6  4  106  113  20     7 15  4  236  236  32

-5 19  2    0   24  -1    -5  8  3  290  283   7    -1 18  3   57   26 -57     8  6  4  845  817  10    -8 16  4  155  100  25

-3 19  2  183  158  18    -3  8  3  205  152  19     1 18  3  133  129  16    10  6  4   43   95 -42    -6 16  4  460  450  10

-1 19  2   52   25 -51    -1  8  3  112   85  11     3 18  3  120   35  28   -11  7  4    0   68  -1    -4 16  4  205  218  14

1 19  2   96   52  25     1  8  3  277  300   4     5 18  3    7   45  -6    -9  7  4  182  153  16    -2 16  4  401  399  15

3 19  2    0   48  -1     3  8  3   48   76 -47    -4 19  3   75   28 -75    -7  7  4  508  513  31     0 16  4  414  413   6

-2 20  2  152  159  54     5  8  3   37   49 -37    -2 19  3    0   16  -1    -5  7  4  526  510   9     2 16  4  160  188  18

0 20  2   94   57  28     7  8  3  109  107  25     0 19  3    0   13  -1    -3  7  4 1093 1099  29     4 16  4  370  387  10

2 20  2  162  124  22     9  8  3   45   11 -45     2 19  3    0   44  -1    -1  7  4 1211 1239  28     6 16  4   57   96 -57

-12  1  3   18   33 -17   -10  9  3    0   37  -1     4 19  3   90   37 -90     1  7  4 1213 1199  20    -7 17  4  226  183  16

-10  1  3   26   57 -26    -8  9  3  130   73  30    -3 20  3   90   25  47     3  7  4  610  591   8    -5 17  4  161  137  21

-8  1  3   69   70 -68    -6  9  3  225  218   9    -1 20  3   94   65  33     5  7  4  642  620   7    -3 17  4  614  618   8

-6  1  3  193  197   8    -4  9  3  295  286   7     1 20  3   24   57 -24     7  7  4   31   83 -30    -1 17  4  183  183  16

-4  1  3  101   96   9    -2  9  3  257  268   6   -12  0  4  189  185  29     9  7  4    0   23  -1     1 17  4  592  603  11

-2  1  3  192  168   8     0  9  3  139  111  15   -10  0  4  813  813  16   -12  8  4  107  149  43     3 17  4  164  184  20

0  1  3  255  256   3     2  9  3  111   38  22    -8  0  4  725  716  11   -10  8  4   90   72  47     5 17  4  203  190  18

2  1  3  167  185   5     4  9  3   98   54  19    -6  0  4 3147 3138  22    -8  8  4 1330 1327  15    -6 18  4  201  200  39

4  1  3  140  117  18     6  9  3  104   92  28    -4  0  4 1746 1571  18    -6  8  4  476  480   6    -4 18  4  229  235  20

6  1  3   50   59 -49     8  9  3  106   16  32    -2  0  4 3682 3692  13    -4  8  4 2574 2713  42    -2 18  4  229  222  14

8  1  3   98  126 -98    10  9  3    0   20  -1     0  0  4 3606 3743   9    -2  8  4  475  488   5     0 18  4  183  195  15

10  1  3    0   23  -1   -11 10  3  196  144  56     2  0  4 1163 1103  17     0  8  4  497  489   4     2 18  4  154  168  36

-11  2  3   38   59 -38    -9 10  3    0   47  -1     4  0  4 2903 3019  20     2  8  4 2496 2575  58     4 18  4  212  227  17

-9  2  3   29    4 -28    -7 10  3  139   96  25     6  0  4  516  492   8     4  8  4  281  281   7    -5 19  4    0  106  -1

-7  2  3  245  264  17    -5 10  3  172  187  12     8  0  4  931  882  14     6  8  4 1327 1309  45    -3 19  4    0   49  -1

-5  2  3  129  132  12    -3 10  3  149  150  12    10  0  4  223  222  25     8  8  4  170  117  18    -1 19  4  313  313  16

-3  2  3   87   81   8    -1 10  3  174  166  13   -13  1  4  143   99  52    10  8  4  248  204  17     1 19  4   64   25 -63

-1  2  3  281  294   3     1 10  3   78   24  16   -11  1  4  113   78  32   -11  9  4  271  305  21     3 19  4   91  104  52

1  2  3   35   28  15     3 10  3  176  173  11    -9  1  4   90   64  32    -9  9  4  132  134  24    -2 20  4  155   99  23

3  2  3   52   70  22     5 10  3   58   81 -57    -7  1  4  770  799  14    -7  9  4  119  149  20     0 20  4   99  120  26

5  2  3  168  172   9     7 10  3   92   65  34    -5  1  4  978  942  12    -5  9  4 1123 1120  21   -12  1  5   85  127 -85

7  2  3  112   99  30     9 10  3    0   20  -1    -3  1  4 1844 1831  10    -3  9  4  409  409  19   -10  1  5    0   59  -1

9  2  3   89   38  36   -10 11  3   20   56 -20    -1  1  4 2674 2681  39    -1  9  4 2351 2418  16    -8  1  5   39   43 -39

11  2  3   78   21 -78    -8 11  3   92  118  46     1  1  4 1746 1847   7     1  9  4  310  300   5    -6  1  5  341  329   6

-12  3  3   16   23 -15    -6 11  3   78   20  34     3  1  4 1000  986  14     3  9  4 1211 1183  30    -4  1  5  155  148   7

-10  3  3   92   48 -91    -4 11  3   41   14 -40     5  1  4  789  830   9     5  9  4  290  292  24    -2  1  5  267  266   5

-8  3  3  141  139  15    -2 11  3   77   81  24     7  1  4  166  140  24     7  9  4  216  176  25     0  1  5  206  200   3

-6  3  3   71   79  22     0 11  3    0   37  -1     9  1  4   63   23 -63     9  9  4  348  343  12     2  1  5  250  255   9

-4  3  3  150  117  15     2 11  3  142  144  13    11  1  4   86   75  73   -10 10  4  305  316  13     4  1  5   58   41  33

-2  3  3  165  153   7     4 11  3  136  146  16   -12  2  4  423  416  36    -8 10  4  275  291  18     6  1  5    0   43  -1

0  3  3    0   42  -1     6 11  3   70   82 -69   -10  2  4  343  341  12    -6 10  4  715  747  16     8  1  5   60    3 -60

2  3  3   30   49 -30     8 11  3   38   43 -38    -8  2  4 1198 1229  14    -4 10  4  368  374  15    10  1  5    0   18  -1

4  3  3  166  150   8    -9 12  3    0   12  -1    -6  2  4   93  107  29    -2 10  4  849  880  24   -13  2  5    0   48  -1

6  3  3   80   23  23    -7 12  3  101  121  54    -4  2  4 2176 2070  12     0 10  4  696  721   9   -11  2  5  129  128  26

8  3  3   91   51  29    -5 12  3   45    9 -45    -2  2  4  695  686  16     2 10  4  218  229   8    -9  2  5  145  154  16

10  3  3   86   70  58    -3 12  3    0   20  -1     0  2  4  938  916  12     4 10  4  689  703  21    -7  2  5  168  169  11

-11  4  3   87   72 -86    -1 12  3  176  172  11     2  2  4 1873 1864  24     6 10  4  302  343  10    -5  2  5  449  424   5

-9  4  3    7   64  -7     1 12  3  131  131  10     4  2  4  168  196   8     8 10  4  303  317  19    -3  2  5  111   96   7

-7  4  3   66   46  32     3 12  3    0    7  -1     6  2  4 1291 1295  19   -11 11  4   68  110 -68    -1  2  5   82   84   8

-5  4  3   85  100  14     5 12  3   46   63 -46     8  2  4  289  265  15    -9 11  4   60  123 -59     1  2  5   40   41  17

-3  4  3  132  134  11     7 12  3  172  160  29    10  2  4  485  456  10    -7 11  4  652  648  10     3  2  5  189  184   9

-1  4  3    0   50  -1     9 12  3    0   56  -1   -11  3  4   93   91  44    -5 11  4  126  142  17     5  2  5  131  136  13

1  4  3   45   51  13   -10 13  3   59   54 -59    -9  3  4  649  695  10    -3 11  4 1096 1114  14     7  2  5   40    4 -40

3  4  3   34   23 -33    -8 13  3   89   18  49    -7  3  4  424  453   8    -1 11  4  199  187  28     9  2  5  153   86  20

5  4  3  106  106  15    -6 13  3  112  107  25    -5  3  4 1258 1273  15     1 11  4 1042 1062   9   -12  3  5  142   81  26

7  4  3   51   65 -51    -4 13  3  139  152  16    -3  3  4 1293 1187  15     3 11  4  144  179  23   -10  3  5  107   58  44

9  4  3  125   78  75    -2 13  3  105  104  20    -1  3  4 2564 2612  81     5 11  4  742  731   9    -8  3  5  174  171  12

11  4  3   74    5 -73     0 13  3   69   63  23     1  3  4 1073  995  19     7 11  4  130  124  25    -6  3  5  187  191   9

-12  5  3   89   45  56     2 13  3  147  150  18     3  3  4 1428 1438  46     9 11  4  208  193  19    -4  3  5  297  296   4

-10  5  3    0    3  -1     4 13  3  189  196  14     5  3  4  487  512  12   -10 12  4  407  409  11    -2  3  5   25    7 -25

-8  5  3   70   57  39     6 13  3  153  129  20     7  3  4  838  873  15    -8 12  4  156  140  21     0  3  5   76   70   8

-6  5  3  116  141  21     8 13  3    0   49  -1     9  3  4  133   76  24    -6 12  4  132  102  19     2  3  5    0    2  -1

-4  5  3  182  180   6    -9 14  3    0   26  -1   -12  4  4  564  584   9    -4 12  4  739  739  15     4  3  5    0   20  -1

-2  5  3   31   17 -30    -7 14  3  106    6  56   -10  4  4  647  653  10    -2 12  4  340  339   7     6  3  5    0   16  -1

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

8  3  5   79    3  44    -1 12  5  150  170  13    -9  3  6  737  732   9     1 11  6  484  478   7     2  3  7   36   60 -36

10  3  5    0   18  -1     1 12  5    0   62  -1    -7  3  6 1122 1133  12     3 11  6  389  413   7     4  3  7  103  113  26

-11  4  5  124  133  57     3 12  5    0   37  -1    -5  3  6 2492 2441  17     5 11  6  101   71  28     6  3  7   90   17  27

-9  4  5    0   58  -1     5 12  5   97   91  31    -3  3  6 1370 1323  22     7 11  6  131  116  26     8  3  7  107   28  32

-7  4  5  151  151  12     7 12  5    0   14  -1    -1  3  6  991 1054  18   -10 12  6  290  259  24   -13  4  7   53   17 -52

-5  4  5  201  195  12   -10 13  5  107   78  44     1  3  6  206  175   5    -8 12  6  152  175  41   -11  4  7  112   88-112

-3  4  5    0   49  -1    -8 13  5    0   25  -1     3  3  6  245  257   6    -6 12  6  557  573   8    -9  4  7   31   12 -31

-1  4  5  179  179  13    -6 13  5  259  252  11     5  3  6  633  601   7    -4 12  6  312  279   8    -7  4  7   65   52  36

1  4  5   55   19  13    -4 13  5   63   59 -63     7  3  6   87   39  32    -2 12  6   81   47  27    -5  4  7   94   82  18

3  4  5    0   15  -1    -2 13  5  166  158  13     9  3  6  202  197  24     0 12  6  985  989   8    -3  4  7    0   13  -1

5  4  5   58   40  48     0 13  5  183  184  10   -12  4  6  219  204  18     2 12  6  672  697   7    -1  4  7   88   85  16

7  4  5   68   14 -67     2 13  5   77   76  35   -10  4  6  334  323  14     4 12  6  690  681   7     1  4  7   80  102  11

9  4  5   35   32 -35     4 13  5  172  167  15    -8  4  6  810  788  10     6 12  6   91   55 -90     3  4  7  143  144  11

-12  5  5  147   88  34     6 13  5   32   17 -31    -6  4  6  889  898  10    -9 13  6   66   39 -66     5  4  7   94   53  23

-10  5  5  102   11  34    -9 14  5    0   25  -1    -4  4  6   90   62  20    -7 13  6  485  492  11     7  4  7   69    0 -69

-8  5  5  132  102  25    -7 14  5   98   77  56    -2  4  6  408  439  12    -5 13  6  781  786  10     9  4  7   29   33 -28

-6  5  5   50   54 -49    -5 14  5  105  118  45     0  4  6 2107 2090  27    -3 13  6  708  713   8   -12  5  7   19   83 -18

-4  5  5  269  241  15    -3 14  5  119  147  20     2  4  6 2433 2450  21    -1 13  6  431  429   7   -10  5  7   74   62  68

-2  5  5   67   50  15    -1 14  5  101   85  35     4  4  6 1518 1520  40     1 13  6   60   36  32    -8  5  7    0    7  -1

0  5  5  188  128  19     1 14  5   67   82  28     6  4  6  460  461   7     3 13  6  239  278  12    -6  5  7  160  174  10

2  5  5  259  256   6     3 14  5  107   80  52     8  4  6  147  133  31     5 13  6  328  380  11    -4  5  7  198  209   7

4  5  5   30   17 -29     5 14  5   48   15 -47    10  4  6  116   71-116     7 13  6    0   30  -1    -2  5  7  230  223   6

6  5  5   91   68  41     7 14  5    0   11  -1   -11  5  6  168  186  21   -10 14  6   39   14 -38     0  5  7   51   71  24

8  5  5   34   28 -34    -8 15  5   53   38 -53    -9  5  6  224  217  31    -8 14  6  417  433  10     2  5  7   72   86  22

10  5  5    0   15  -1    -6 15  5  129   97  24    -7  5  6 1442 1486  23    -6 14  6   58   20 -57     4  5  7   48   58 -47

-11  6  5    0   45  -1    -4 15  5   25   22 -25    -5  5  6 1806 1785  57    -4 14  6   89  102  31     6  5  7    0   21  -1

-9  6  5    0   24  -1    -2 15  5   43   97 -42    -3  5  6 2077 2082  49    -2 14  6  538  561  14     8  5  7   88  102  47

-7  6  5  263  268   8     0 15  5  150  151  13    -1  5  6  336  351  14     0 14  6  241  261   7   -11  6  7   81   78  77

-5  6  5  205  219  14     2 15  5  104   47  44     1  5  6  642  613   9     2 14  6  735  745  12    -9  6  7   46   62 -46

-3  6  5  251  248   5     4 15  5  119  101  59     3  5  6 1056 1036  26     4 14  6  116  125  27    -7  6  7  109  106  18

-1  6  5    0    9  -1     6 15  5   37   79 -37     5  5  6  239  223   9     6 14  6  148  116  24    -5  6  7    0   60  -1

1  6  5  135  131   6    -7 16  5   52    5 -51     7  5  6  395  375   9    -9 15  6  225  210  29    -3  6  7  217  223   7

3  6  5  174  188  12    -5 16  5    0    3  -1     9  5  6   60   38 -60    -7 15  6  107  112  34    -1  6  7   26   72 -26

5  6  5  194  184  10    -3 16  5  136  125  21   -12  6  6  109   42-108    -5 15  6  428  437   8     1  6  7   89  104  13

7  6  5   62   26 -62    -1 16  5   93   61 -92   -10  6  6  521  521  13    -3 15  6   90  105  32     3  6  7  100   99  17

9  6  5   53   46 -52     1 16  5   49   19 -49    -8  6  6    0   29  -1    -1 15  6  429  420   8     5  6  7   41   58 -41

-12  7  5   34   75 -34     3 16  5  115   99  41    -6  6  6  647  641   8     1 15  6  149  139  12     7  6  7   52   20 -52

-10  7  5  170  175  26     5 16  5  134  135  27    -4  6  6 1109 1075  38     3 15  6  154  113  20     9  6  7    0   74  -1

-8  7  5  152  158  15    -6 17  5   42   85 -42    -2  6  6  296  277  19     5 15  6  110   46  35   -12  7  7  105   62  43

-6  7  5    0   37  -1    -4 17  5   92   77  64     0  6  6 1489 1483  18    -8 16  6  154   95  25   -10  7  7    0   31  -1

-4  7  5  305  323   8    -2 17  5  124   61  24     2  6  6 1028 1037  36    -6 16  6  189  121  17    -8  7  7  134  128  17

-2  7  5  243  254   6     0 17  5  108   72  20     4  6  6  928  942  12    -4 16  6  250  248  18    -6  7  7  261  262  18

0  7  5  115  123  10     2 17  5  225  208  15     6  6  6  291  294   9    -2 16  6   70   37 -70    -4  7  7  194  185  10

2  7  5  251  247   8     4 17  5  115   31  32     8  6  6  299  284  12     0 16  6  106   98  23    -2  7  7   42   25 -41

4  7  5   72   40  28    -5 18  5   35   87 -34   -11  7  6  468  459  25     2 16  6   83   62  63     0  7  7    0   43  -1

6  7  5    0   22  -1    -3 18  5    0   65  -1    -9  7  6  265  266  11     4 16  6   80   46  59     2  7  7  139  168  11

8  7  5  115   57 108    -1 18  5   74   53 -74    -7  7  6  484  504  16    -7 17  6  175  175  22     4  7  7    0   86  -1

-11  8  5  139   76  64     1 18  5    0   15  -1    -5  7  6  403  384  23    -5 17  6  279  275  16     6  7  7    0   73  -1

-9  8  5   79   11  70     3 18  5  136   37  25    -3  7  6  394  380   9    -3 17  6    0   53  -1     8  7  7  110   34  64

-7  8  5   78   82  31    -4 19  5    0   38  -1    -1  7  6  969  971  10    -1 17  6  138  161  21   -11  8  7   71  100 -70

-5  8  5  126  104  13    -2 19  5   92   52  41     1  7  6  965  934   8     1 17  6  357  333  11    -9  8  7   80   27  43

-3  8  5    0   84  -1     0 19  5   77   10  37     3  7  6  672  651  20     3 17  6  215  141  23    -7  8  7   54   18 -54

-1  8  5   95   58  26     2 19  5    0    2  -1     5  7  6   82   14  29    -6 18  6   73   61 -72    -5  8  7  340  335   6

1  8  5   75   56  20    -3 20  5   81   83 -81     7  7  6   11   53 -11    -4 18  6  168  179  20    -3  8  7    0   58  -1

3  8  5  227  241   8    -1 20  5   69   60 -69     9  7  6  314  294  13    -2 18  6  144  169  23    -1  8  7  248  266   8

5  8  5  103  123  34     1 20  5   60   39 -60   -12  8  6  357  375  13     0 18  6  120  111  19     1  8  7  200  201   6

7  8  5  140  137  26   -12  0  6  124   81  49   -10  8  6  322  318  14     2 18  6   51   94 -51     3  8  7   76   37  39

9  8  5   87   25 -87   -10  0  6  409  382  12    -8  8  6  169  175  14    -5 19  6   93  121 -93     5  8  7  111  122  39

-10  9  5    0   11  -1    -8  0  6  856  867  16    -6  8  6 1173 1166  13    -3 19  6   64   63 -64     7  8  7   68   75 -67

-8  9  5   50   75 -50    -6  0  6  417  420   9    -4  8  6  293  295  12    -1 19  6   46   35 -46   -12  9  7   90  120 -90

-6  9  5  110   98  18    -4  0  6 2704 2497  18    -2  8  6  994  979  11     1 19  6    0   23  -1   -10  9  7  116  118  31

-4  9  5   85  103  20     0  0  6  215  223   4     0  8  6  722  720   6    -2 20  6  105  102  39    -8  9  7  130  137  47

-2  9  5   78   85  21     2  0  6  215  194   8     2  8  6  334  329   8     0 20  6   22   45 -21    -6  9  7    0   46  -1

0  9  5  314  311   7     4  0  6  299  295   9     4  8  6  137  131  33   -12  1  7   97  115 -96    -4  9  7   98   94  35

2  9  5  108  122  15     6  0  6  675  659  13     6  8  6  523  523  12   -10  1  7   46   66 -45    -2  9  7  206  202   8

4  9  5  177  185  12     8  0  6  783  787  13     8  8  6  506  473  21    -8  1  7   62    6  57     0  9  7  214  218   6

6  9  5    0   16  -1    10  0  6  500  506  15   -11  9  6  273  269  14    -6  1  7  248  250   7     2  9  7   64   83  38

8  9  5    0   44  -1   -13  1  6  292  336  22    -9  9  6  655  671  30    -4  1  7  175  153   6     4  9  7   85  101  31

-11 10  5    0   21  -1   -11  1  6  672  722   8    -7  9  6  181  174  13    -2  1  7  328  320  12     6  9  7   40   56 -40

-9 10  5    0   61  -1    -9  1  6  516  539   8    -5  9  6  471  479  24     0  1  7  131  111   5     8  9  7  120    6  33

-7 10  5  253  240  10    -7  1  6  657  636  11    -3  9  6  676  681  18     2  1  7  194  192   9   -11 10  7   69   95 -68

-5 10  5   77   67  28    -5  1  6  469  435   5    -1  9  6  824  822  10     4  1  7   52   73 -52    -9 10  7    0   37  -1

-3 10  5  126  151  14    -3  1  6  407  403   4     1  9  6  563  559   4     6  1  7   73   94  37    -7 10  7  132  127  18

-1 10  5   32   51 -31    -1  1  6 1512 1444  25     3  9  6  846  827  39     8  1  7   53   79 -53    -5 10  7    0   20  -1

1 10  5   50   59  31     1  1  6 1919 1910  12     5  9  6  237  213  11   -13  2  7  106  105  44    -3 10  7  183  191  11

3 10  5   75   51  29     3  1  6  833  863  17     7  9  6  152  121  21   -11  2  7  144   87  35    -1 10  7    0   15  -1

5 10  5   22   56 -22     5  1  6  359  375   6     9  9  6  210  196  19    -9  2  7  154  145  16     1 10  7  166  174   8

7 10  5    0    9  -1     7  1  6   64   65 -63   -10 10  6    0   36  -1    -7  2  7  103  119  18     3 10  7    0   27  -1

9 10  5  163  123  24     9  1  6  297  298  12    -8 10  6  180  171  15    -5  2  7    0    6  -1     5 10  7   53   64 -52

-10 11  5   57   68 -57   -12  2  6  411  407  19    -6 10  6   94   93  33    -3  2  7  136  105  13     7 10  7   86   60  50

-8 11  5  134  140  22   -10  2  6   80  116  33    -4 10  6  495  501  23    -1  2  7  147  138   7   -10 11  7    0   40  -1

-6 11  5  183  170  12    -8  2  6  595  561  20    -2 10  6   33   71 -33     1  2  7  160  147   5    -8 11  7   74   67  56

-4 11  5  247  249   8    -6  2  6  592  596   7     0 10  6  108  115  14     3  2  7  143  136  11    -6 11  7  113  109  20

-2 11  5  116  100  19    -4  2  6  243  236  23     2 10  6  268  268  18     5  2  7   61   54 -60    -4 11  7   99  102  20

0 11  5   15   22 -15    -2  2  6 1285 1231  35     4 10  6  351  360   8     7  2  7   60   38 -59    -2 11  7   73   32  28

2 11  5    0   34  -1     0  2  6  567  561   6     6 10  6  363  344   9     9  2  7   74   74 -73     0 11  7   83   42  17

4 11  5   66   40  54     2  2  6 1480 1487  38     8 10  6  362  362  12   -12  3  7    0  113  -1     2 11  7   44   14 -43

6 11  5   95   10  50     4  2  6  833  820  11   -11 11  6  263  257  17   -10  3  7   64   52 -64     4 11  7    0   75  -1

8 11  5  102   20  66     6  2  6  645  656   8    -9 11  6  121   57  28    -8  3  7   67   60  43     6 11  7    0   68  -1

-9 12  5  133  142  28     8  2  6  479  489   9    -7 11  6  822  811   9    -6  3  7  232  220   7   -11 12  7   55   79 -55

-7 12  5   84   14  37    10  2  6  221  235  30    -5 11  6  373  390  16    -4  3  7  263  242  15    -9 12  7   89   92  47

-5 12  5   90   27  26   -13  3  6  191  151  23    -3 11  6  851  856  10    -2  3  7   85   28  11    -7 12  7    0   35  -1

-3 12  5  218  223  10   -11  3  6   76   79 -75    -1 11  6  139  143  13     0  3  7   62   59  12    -5 12  7   82   74  37

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-3 12  7   78   69 -78     3  3  8  516  506   8     0 12  8  155  174  10   -12  5  9  151   84  42    -1 14  9   36   19 -36

-1 12  7   38   45 -38     5  3  8  119   76  18     2 12  8  384  376   8   -10  5  9  104  124  32     1 14  9    0   58  -1

1 12  7  185  181  10     7  3  8  768  766  23     4 12  8  298  266  11    -8  5  9  144  143  16     3 14  9   35   12 -35

3 12  7  156  140  28     9  3  8  223  177  43     6 12  8  408  380  10    -6  5  9  182  185  10     5 14  9   24   47 -24

5 12  7   70  116 -70   -12  4  8  291  305  18    -9 13  8    0   32  -1    -4  5  9  358  349  24    -8 15  9  118  129  51

7 12  7   69   33 -68   -10  4  8  580  570   8    -7 13  8  142  145  22    -2  5  9    0   24  -1    -6 15  9    0   36  -1

-10 13  7    0   55  -1    -8  4  8 1035 1031  14    -5 13  8  212  197  12     0  5  9  315  332   5    -4 15  9   94   92  34

-8 13  7   78   79  63    -6  4  8  211  174  19    -3 13  8   31   48 -30     2  5  9  100   83  30    -2 15  9  126  119  23

-6 13  7   80   34  41    -4  4  8  440  417  21    -1 13  8  116  109  20     4  5  9    0   52  -1     0 15  9  108  103  19

-4 13  7  114   88  20    -2  4  8  273  262  15     1 13  8  357  347   8     6  5  9  107   83  28     2 15  9  121   58  37

-2 13  7  178  178  12     0  4  8  558  541   6     3 13  8  263  240  12     8  5  9   81   10 -80     4 15  9  122  102  31

0 13  7  129  135  12     2  4  8  364  346  15     5 13  8   77   62 -76   -11  6  9  167  192  22    -7 16  9   71    7 -71

2 13  7   63   50 -62     4  4  8 1184 1166  28   -10 14  8   38   69 -37    -9  6  9  196  207  14    -5 16  9    0  110  -1

4 13  7   31   17 -31     6  4  8  499  478   7    -8 14  8  475  452  11    -7  6  9   59    7 -59    -3 16  9  128  103  49

6 13  7   94  105  43     8  4  8  381  373  10    -6 14  8   81  115  47    -5  6  9  144  154  22    -1 16  9   59   50 -58

-9 14  7   39   13 -39   -13  5  8  340  379  17    -4 14  8  299  286  12    -3  6  9  184  169  11     1 16  9  133  145  16

-7 14  7   52   32 -52   -11  5  8  348  344  11    -2 14  8  261  278  20    -1  6  9   85   43  18     3 16  9   37   10 -37

-5 14  7   69   34 -68    -9  5  8  424  431   8     0 14  8  252  247   8     1  6  9   40   47 -39    -6 17  9    0   18  -1

-3 14  7   36   49 -35    -7  5  8  247  231   9     2 14  8  132  143  21     3  6  9   98   70  27    -4 17  9  129  109  38

-1 14  7  153  125  29    -5  5  8  145  123  10     4 14  8  499  475   9     5  6  9   74  110  45    -2 17  9   95   68  37

1 14  7   20   39 -19    -3  5  8   84  101  16     6 14  8  118   29  33     7  6  9    0   48  -1     0 17  9   58   63 -57

3 14  7  161  158  18    -1  5  8  259  251   6    -9 15  8    0   60  -1   -12  7  9   62    8 -62     2 17  9   93   90  43

5 14  7    0   24  -1     1  5  8  305  290   9    -7 15  8  130  112  26   -10  7  9  235  253  14    -5 18  9   40   58 -40

-8 15  7  114  107  35     3  5  8  451  433   6    -5 15  8   85   19 -85    -8  7  9   63   78 -62    -3 18  9  107   12  57

-6 15  7   28   68 -27     5  5  8  496  486   7    -3 15  8  288  267  11    -6  7  9  276  271   8    -1 18  9   84   84  58

-4 15  7  158  124  62     7  5  8  331  330  10    -1 15  8  218  239  13    -4  7  9  299  300  16     1 18  9    0   39  -1

-2 15  7  127   63  20     9  5  8  463  464  11     1 15  8  181  138  16    -2  7  9  288  283   6    -4 19  9    0   19  -1

0 15  7    0   22  -1   -12  6  8    0   89  -1     3 15  8  150  195  22     0  7  9  234  239   5    -2 19  9   92   54  51

2 15  7   81   58 -80   -10  6  8  510  523  13     5 15  8    0   18  -1     2  7  9  247  252   8   -12  0 10  243  204  24

4 15  7   31    8 -31    -8  6  8  175  174  13    -8 16  8    0  140  -1     4  7  9   89   69  28   -10  0 10 1319 1257  23

-7 16  7   75   97 -74    -6  6  8 1067 1077  15    -6 16  8  280  276  13     6  7  9  106  106  30    -8  0 10   96   99  37

-5 16  7    6   82  -5    -4  6  8  227  181  16    -4 16  8  113  117  68     8  7  9    0   41  -1    -6  0 10 1472 1453  25

-3 16  7  223  207  17    -2  6  8 1684 1664  40    -2 16  8  647  645  16   -11  8  9   25   40 -25    -4  0 10 1563 1497  22

-1 16  7    0   33  -1     0  6  8  345  336   6     0 16  8   75   71  32    -9  8  9   71   80 -70    -2  0 10  733  725  12

1 16  7    0   34  -1     2  6  8 1268 1251  18     2 16  8  237  245  14    -7  8  9  157  159  14     0  0 10  635  641  13

3 16  7  128  153  44     4  6  8  116   93  18     4 16  8   45   89 -45    -5  8  9  144  116  13     2  0 10 1102 1113  18

5 16  7    0   26  -1     6  6  8  694  676   8    -7 17  8    0   70  -1    -3  8  9    0   27  -1     4  0 10  181  193  17

-6 17  7  145   85  24     8  6  8  122  118  40    -5 17  8  452  452   9    -1  8  9  242  265   8     6  0 10  499  511  11

-4 17  7   75   97 -75   -11  7  8  293  287  13    -3 17  8    0   89  -1     1  8  9  101  100  13     8  0 10  215  196  25

-2 17  7   58   73 -57    -9  7  8  512  520   7    -1 17  8  119   57  26     3  8  9   26   55 -26   -13  1 10  208  209  26

0 17  7  172  178  15    -7  7  8  353  361   7     1 17  8  455  484  10     5  8  9    0   49  -1   -11  1 10  270  277  14

2 17  7   80   48  58    -5  7  8  930  930  13     3 17  8   55   22 -54     7  8  9   74   91 -73    -9  1 10    3   26  -3

4 17  7  138   18  26    -3  7  8   87   71  18    -6 18  8    0   15  -1   -12  9  9   87   37 -87    -7  1 10  578  549   6

-5 18  7  127  114  49    -1  7  8   91   96  31    -4 18  8  217  220  16   -10  9  9    0    3  -1    -5  1 10  376  383   6

-3 18  7    0   34  -1     1  7  8  821  839   6    -2 18  8  319  334  12    -8  9  9  120  124  22    -3  1 10  153  104  13

-1 18  7   41   69 -40     3  7  8  234  242   9     0 18  8  208  194  13    -6  9  9  122  104  17    -1  1 10  558  558   5

1 18  7    0   43  -1     5  7  8  610  616   9     2 18  8  140   92  30    -4  9  9   86   60  22     1  1 10 1003  980   8

3 18  7   58   13 -57     7  7  8  126  155  27    -3 19  8  146  161  71    -2  9  9  241  253   8     3  1 10  485  485  16

-4 19  7    0   11  -1   -12  8  8  125  129  35    -1 19  8  122  172  24     0  9  9  113  114  12     5  1 10  882  869  23

-2 19  7   71   22 -71   -10  8  8  425  429   9   -12  1  9  133  169  46     2  9  9   32   27 -31     7  1 10  481  453   9

0 19  7   72   17  44    -8  8  8  345  341  15   -10  1  9  149  116  20     4  9  9  188  200  14   -12  2 10  447  482  11

-12  0  8  535  510  14    -6  8  8  138   89  14    -8  1  9  293  272  13     6  9  9   42   63 -41   -10  2 10  102  106  49

-10  0  8    0   46  -1    -4  8  8 1813 1810  17    -6  1  9  353  370  15   -11 10  9  100   28  46    -8  2 10 1102 1083  13

-8  0  8  547  553   9    -2  8  8 1102 1086  14    -4  1  9  397  386  10    -9 10  9  151  183  71    -6  2 10  352  320  12

-6  0  8 1955 1887  23     0  8  8 1710 1713  15    -2  1  9  307  307  11    -7 10  9  173  178  15    -4  2 10 1195 1198  29

-4  0  8  722  701  13     2  8  8   67   81 -66     0  1  9  337  325   5    -5 10  9    0   38  -1    -2  2 10  205  185   7

-2  0  8 4425 4631  17     4  8  8  554  526  10     2  1  9  208  201   8    -3 10  9  283  293   8     0  2 10 1047 1019   9

0  0  8  360  394   6     6  8  8  421  407   9     4  1  9   33   58 -32    -1 10  9    0   30  -1     2  2 10  111  108  15

2  0  8 2080 2166  22     8  8  8    0   33  -1     6  1  9   93   91  31     1 10  9   49   68 -49     4  2 10  221  211  10

4  0  8  603  574   8   -11  9  8  288  297  14     8  1  9    0   26  -1     3 10  9    0   42  -1     6  2 10   84  130  41

6  0  8  354  366  12    -9  9  8  354  377  10   -13  2  9  118   39  37     5 10  9   58   47 -58     8  2 10    0   99  -1

8  0  8  551  513  12    -7  9  8  835  860  10   -11  2  9  335  328  11     7 10  9   90   20 -90   -13  3 10    0   70  -1

-13  1  8  202  191  21    -5  9  8  468  483   6    -9  2  9   85   17  32   -10 11  9  177  151  50   -11  3 10  657  652   8

-11  1  8  366  341  11    -3  9  8  795  787  10    -7  2  9   99  104  19    -8 11  9   16   48 -16    -9  3 10   50   86 -50

-9  1  8  944  929  27    -1  9  8  882  891  18    -5  2  9  551  532   6    -6 11  9   60   38 -60    -7  3 10  706  698  10

-7  1  8  728  697  10     1  9  8  315  326   5    -3  2  9  127  122   9    -4 11  9  157  135  15    -5  3 10 1514 1483  43

-5  1  8 1615 1518  26     3  9  8  949  985  28    -1  2  9  140  148   9    -2 11  9  107   90  26    -3  3 10  329  313  11

-3  1  8  259  244   5     5  9  8  176  183  19     1  2  9  212  217   5     0 11  9  138  145  13    -1  3 10 1990 1988  67

-1  1  8  244  190  20     7  9  8  294  303  12     3  2  9    0    5  -1     2 11  9    0   28  -1     1  3 10  352  352   5

1  1  8 1435 1417  10   -10 10  8    0   16  -1     5  2  9   66   25  49     4 11  9   85   46  39     3  3 10  937  942  21

3  1  8  588  585   8    -8 10  8   80   48 -80     7  2  9   40   90 -39     6 11  9    0    6  -1     5  3 10  206  187  13

5  1  8  946  945  11    -6 10  8  413  399   7   -12  3  9  149   75  26   -11 12  9  122   22  35     7  3 10  321  330  11

7  1  8  186  161  49    -4 10  8  479  479  13   -10  3  9  171  140  17    -9 12  9  126  143  30   -12  4 10  102   84  48

9  1  8  159  176  24    -2 10  8 1188 1200  38    -8  3  9    0   25  -1    -7 12  9    0   94  -1   -10  4 10  123  128  41

-12  2  8   28   60 -28     0 10  8  534  520   6    -6  3  9   74   22  24    -5 12  9  166  177  15    -8  4 10  773  753  15

-10  2  8  126   67  23     2 10  8  561  535  16    -4  3  9  167  151   8    -3 12  9  110   30  24    -6  4 10  971  957  30

-8  2  8  842  816  11     4 10  8  182  134  19    -2  3  9    0   30  -1    -1 12  9   49   77 -48    -4  4 10 1959 1948  47

-6  2  8  129  119  36     6 10  8   62   30 -62     0  3  9   92  119  13     1 12  9  135  138  12    -2  4 10 1248 1252  16

-4  2  8 2012 1942  14   -11 11  8  173  156  23     2  3  9   44    6 -43     3 12  9    0   44  -1     0  4 10 1194 1188  12

-2  2  8  764  749   8    -9 11  8  330  345  11     4  3  9    0   56  -1     5 12  9   94   19  40     2  4 10  487  496   7

0  2  8 2010 1993   9    -7 11  8   96   56  28     6  3  9   57   16 -57   -10 13  9   91    6 -90     4  4 10  377  393  10

2  2  8  183  195   8    -5 11  8  353  351   8     8  3  9    0   42  -1    -8 13  9  125  127  27     6  4 10  457  461   8

4  2  8 1073 1083  12    -3 11  8  119  119  17   -13  4  9    0   82  -1    -6 13  9  179  163  15     8  4 10  170  146  49

6  2  8   93  107  27    -1 11  8  195  176  10   -11  4  9  145  145  25    -4 13  9   56   44 -55   -13  5 10  282  279  16

8  2  8  223  211  64     1 11  8  225  257   7    -9  4  9   59   89 -58    -2 13  9  302  319  12   -11  5 10  293  289  13

-13  3  8  206  225  20     3 11  8  218  197  12    -7  4  9  293  286   8     0 13  9    0    8  -1    -9  5 10  785  787   9

-11  3  8  669  663   8     5 11  8  347  373  15    -5  4  9  113  102  14     2 13  9   77  118  49    -7  5 10   19   60 -19

-9  3  8  202  181  13     7 11  8    0   70  -1    -3  4  9  205  166  19     4 13  9  133  135  25    -5  5 10  359  365   6

-7  3  8  570  565  10   -10 12  8  366  342  12    -1  4  9  234  214  14     6 13  9    0    5  -1    -3  5 10 1476 1432  45

-5  3  8  383  369   5    -8 12  8  309  293  11     1  4  9   30   33 -30    -9 14  9  171  132  23    -1  5 10  966  965  19

-3  3  8  941  907  14    -6 12  8  182  187  14     3  4  9  109  117  17    -7 14  9    0   43  -1     1  5 10 1350 1378  15

-1  3  8  727  713   8    -4 12  8  198  187  35     5  4  9    0   68  -1    -5 14  9    0   34  -1     3  5 10  192  190  11

1  3  8  863  866   9    -2 12  8  165  116  20     7  4  9   79    3  53    -3 14  9  103   84  27     5  5 10  269  276  21

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

7  5 10  123   92  29     0 16 10    0   34  -1    -8  9 11  168  174  17     0  2 12  572  563   6    -4 12 12  169  178  15

-12  6 10   80   95 -79     2 16 10  232  193  31    -6  9 11  110   95  43     2  2 12   69   47  39    -2 12 12  114   93  25

-10  6 10  606  599   8    -7 17 10  333  312  12    -4  9 11  100   97  21     4  2 12  552  561   8     0 12 12  338  314   8

-8  6 10   90  109  29    -5 17 10  196  169  18    -2  9 11   47   32 -47     6  2 12  112  117  31     2 12 12   58   36 -57

-6  6 10 1404 1429  37    -3 17 10   61   35 -61     0  9 11    0   22  -1   -13  3 12   79   83 -78     4 12 12  113   73  54

-4  6 10  117  111  20    -1 17 10  392  382  10     2  9 11   60   34 -60   -11  3 12  322  333  12    -9 13 12  211  208  22

-2  6 10 1311 1319  17     1 17 10   92  105  28     4  9 11   41   80 -40    -9  3 12  485  468   7    -7 13 12   83   54  50

0  6 10   92  108  13    -4 18 10  158  174  23     6  9 11   87   25  50    -7  3 12  359  346  10    -5 13 12  101  121  31

2  6 10  349  338   7    -2 18 10   89   17  48   -11 10 11    0   21  -1    -5  3 12  140  131  12    -3 13 12  173  178  16

4  6 10  422  418  14     0 18 10   66   57 -66    -9 10 11   49   30 -48    -3  3 12  277  261   7    -1 13 12   26   83 -26

6  6 10  103   55  32   -12  1 11    0   68  -1    -7 10 11   96   18  39    -1  3 12  117  116  23     1 13 12  146  143  15

-11  7 10  139  158  27   -10  1 11  252  257  12    -5 10 11   97    3  24     1  3 12  701  707   5     3 13 12  364  354  11

-9  7 10  121  144  24    -8  1 11  100   58  42    -3 10 11   83   88 -82     3  3 12  539  534   7    -8 14 12  215  222  17

-7  7 10  252  257  11    -6  1 11    0   37  -1    -1 10 11   23    7 -22     5  3 12  585  565   8    -6 14 12   63   68 -63

-5  7 10  216  232  19    -4  1 11  120  139  19     1 10 11   46   56 -45     7  3 12   99   60  66    -4 14 12  161  184  18

-3  7 10  126  126  13    -2  1 11  122  126  12     3 10 11    0   14  -1   -12  4 12  319  310  17    -2 14 12  208  209  15

-1  7 10  143  131  12     0  1 11   73   59  19     5 10 11  106   65  34   -10  4 12   96   82  46     0 14 12   54   30 -53

1  7 10  627  637   9     2  1 11  117  119  16   -10 11 11  209  140  18    -8  4 12  137   86  18     2 14 12  281  272  19

3  7 10  470  473  12     4  1 11   76   35  37    -8 11 11   82   98  47    -6  4 12  189  146  11    -7 15 12    2  115  -2

5  7 10  491  457  17     6  1 11  140  121  21    -6 11 11   87   10 -87    -4  4 12  200  214   9    -5 15 12    0   25  -1

7  7 10  350  346  14   -13  2 11   92   27  65    -4 11 11   76   57  36    -2  4 12    0   10  -1    -3 15 12  322  339  11

-12  8 10  528  538  11   -11  2 11    0   58  -1    -2 11 11   74   24  37     0  4 12  308  303   5    -1 15 12   91   58  42

-10  8 10  177  180  53    -9  2 11    0   10  -1     0 11 11   63   45  34     2  4 12  197  149  11     1 15 12  219  224  11

-8  8 10  788  791  15    -7  2 11   86   66  25     2 11 11    0   38  -1     4  4 12  166  142  16    -6 16 12   78   95 -77

-6  8 10  218  204  10    -5  2 11   68   34  28     4 11 11   89    8 -88     6  4 12  205  215  16    -4 16 12  167  141  27

-4  8 10  136  137  13    -3  2 11    0   44  -1    -9 12 11    0  102  -1   -13  5 12  112  156  43    -2 16 12  167  156  21

-2  8 10  570  561  10    -1  2 11   47   67 -47    -7 12 11   33   77 -32   -11  5 12  323  292  12     0 16 12    0   67  -1

0  8 10  509  490   7     1  2 11   80   47  15    -5 12 11   31   34 -31    -9  5 12  609  601   8    -5 17 12  302  313  13

2  8 10  135  140  16     3  2 11   82   35  27    -3 12 11   88   94  33    -7  5 12  120  108  19    -3 17 12  223  228  16

4  8 10  557  523   7     5  2 11    0   59  -1    -1 12 11  149  145  32    -5  5 12  180  184  11    -1 17 12  276  298  24

6  8 10  105  128  34     7  2 11   85   82  55     1 12 11   51    6 -50    -3  5 12  287  274   7   -12  1 13  102  108  47

-11  9 10    0   48  -1   -12  3 11  129  138  32     3 12 11   36   36 -36    -1  5 12  273  270   7   -10  1 13  187  180  17

-9  9 10  562  538  17   -10  3 11  220  202  14     5 12 11  153  133  36     1  5 12  312  307   5    -8  1 13  216  218  12

-7  9 10    0   90  -1    -8  3 11  123  131  19   -10 13 11    0   10  -1     3  5 12  911  879  11    -6  1 13  307  303   8

-5  9 10  482  476   8    -6  3 11   65   25  39    -8 13 11   92   84  43     5  5 12  367  347  30    -4  1 13  332  343  13

-3  9 10  768  759  11    -4  3 11  158  154  15    -6 13 11   64   20 -63   -12  6 12  288  304  15    -2  1 13  257  254   8

-1  9 10   93   73  24    -2  3 11    0   48  -1    -4 13 11   93   40  32   -10  6 12  136  143  25     0  1 13  309  306   5

1  9 10  147  143  10     0  3 11    0   18  -1    -2 13 11   56   73 -55    -8  6 12  269  256  15     2  1 13  155  128  20

3  9 10  535  536   7     2  3 11   43   36 -43     0 13 11   93   72  21    -6  6 12  146  122  14     4  1 13  164  155  17

5  9 10  309  310  11     4  3 11    0   39  -1     2 13 11   85  115  43    -4  6 12  449  439  11     6  1 13    0   45  -1

7  9 10  473  445  14     6  3 11   19   40 -19     4 13 11   76   83 -76    -2  6 12  377  379   6   -13  2 13   57   40 -56

-10 10 10  277  256  33   -13  4 11    0    5  -1    -9 14 11   41   10 -41     0  6 12  422  396   7   -11  2 13  285  279  14

-8 10 10  208  209  14   -11  4 11    0    8  -1    -7 14 11   48   33 -48     2  6 12  320  314   8    -9  2 13  161  136  25

-6 10 10  278  298   9    -9  4 11   90   89  33    -5 14 11    0    5  -1     4  6 12   87   56  37    -7  2 13  288  296   9

-4 10 10   67   61  42    -7  4 11   87    5  25    -3 14 11   83  100  42     6  6 12  355  362  11    -5  2 13  240  254   9

-2 10 10  201  207  12    -5  4 11    0   36  -1    -1 14 11   67   45 -66   -11  7 12    0   13  -1    -3  2 13   64   62  35

0 10 10  316  306   6    -3  4 11  165  148  18     1 14 11   74   60  33    -9  7 12   74   35  69    -1  2 13  309  331   7

2 10 10  248  223  10    -1  4 11   86    8  19     3 14 11   92   87  44    -7  7 12  343  324  23     1  2 13   97   92  14

4 10 10  187  161  16     1  4 11   40   65 -39    -8 15 11  119   22  32    -5  7 12  661  663  26     3  2 13   91   57 -91

6 10 10  129   68  28     3  4 11  108   82  21    -6 15 11   78    8 -77    -3  7 12  942  960  11     5  2 13  134  108  82

-11 11 10    0   17  -1     5  4 11    0   62  -1    -4 15 11  171  152  18    -1  7 12  649  655   8   -12  3 13   86   35 -86

-9 11 10  323  338  11     7  4 11   40   54 -40    -2 15 11    0   32  -1     1  7 12  303  294   6   -10  3 13   85   79  52

-7 11 10  261  254  11   -12  5 11   59   37 -59     0 15 11   44   58 -44     3  7 12  157  143  17    -8  3 13   84   20  34

-5 11 10    0   43  -1   -10  5 11  157  176  20     2 15 11   30    6 -29     5  7 12   69   83 -69    -6  3 13  163  142  15

-3 11 10  620  624   8    -8  5 11    0   29  -1    -7 16 11  102   62  40   -12  8 12    0  107  -1    -4  3 13   55   31 -55

-1 11 10   41   91 -41    -6  5 11   22   31 -22    -5 16 11   34   22 -33   -10  8 12  562  572   9    -2  3 13  124  106  23

1 11 10  565  580   6    -4  5 11  161  161  10    -3 16 11  113  139  30    -8  8 12  257  252  11     0  3 13   50   27  43

3 11 10    0   50  -1    -2  5 11   85  102  20    -1 16 11  148   63  24    -6  8 12  924  936  40     2  3 13    0   46  -1

5 11 10  182  197  26     0  5 11  103   70  17     1 16 11  101  115  24    -4  8 12  172  188  12     4  3 13    0   22  -1

-10 12 10  102   85  44     2  5 11  135  124  17    -6 17 11  147  137  25    -2  8 12  242  256  19     6  3 13   84   23  55

-8 12 10  110   92  31     4  5 11   43   41 -43    -4 17 11   82   46  59     0  8 12  796  815  11   -13  4 13  118   99  39

-6 12 10  676  673   9     6  5 11  113   94  30    -2 17 11   87   67  50     2  8 12    0   51  -1   -11  4 13   93   92  48

-4 12 10  415  426   8   -11  6 11    0   48  -1     0 17 11   89   61  30     4  8 12  573  587   8    -9  4 13  173  168  16

-2 12 10  768  746  15    -9  6 11   96   48  31    -5 18 11  109   34  65     6  8 12  147   39  24    -7  4 13  230  210  10

0 12 10  165  126  10    -7  6 11    0   24  -1    -3 18 11   93   46  43   -11  9 12  131  133  31    -5  4 13   72   96  31

2 12 10   44   33 -43    -5  6 11   74   84  28    -1 18 11   82   74 -82    -9  9 12  129  102  26    -3  4 13  285  277   8

4 12 10  307  346  13    -3  6 11    0   77  -1   -12  0 12  337  341  19    -7  9 12  383  369   8    -1  4 13  113  107  17

-9 13 10  324  340  28    -1  6 11   62   47  33   -10  0 12  547  529  11    -5  9 12  546  550  35     1  4 13  124  129  12

-7 13 10  202  235  16     1  6 11  173  173   8    -8  0 12  992  976  19    -3  9 12 1274 1291  16     3  4 13  136  128  19

-5 13 10  259  237  11     3  6 11    0   53  -1    -6  0 12  554  572   8    -1  9 12  390  391  13     5  4 13   55   46 -54

-3 13 10  379  377  17     5  6 11   31   42 -31    -4  0 12  835  808  14     1  9 12  482  482   5   -12  5 13   59   46 -59

-1 13 10  640  659   7     7  6 11   79   56 -78    -2  0 12  766  722  13     3  9 12  242  275  25   -10  5 13  183  171  18

1 13 10  369  395  13   -12  7 11   78  140 -78     0  0 12  122  130  22     5  9 12    0   37  -1    -8  5 13   40   27 -40

3 13 10  235  247  14   -10  7 11  122   90  27     2  0 12  999  970  18   -10 10 12  178  166  27    -6  5 13  266  261  13

5 13 10  126  119  29    -8  7 11   75   99  45     4  0 12  238  259  17    -8 10 12  433  441  11    -4  5 13  176  167  12

-8 14 10  396  385  29    -6  7 11  171  177  19     6  0 12  411  439  14    -6 10 12  250  258  11    -2  5 13  142  134  13

-6 14 10  199  157  26    -4  7 11  195  188  19   -13  1 12  136  172  33    -4 10 12  410  401  21     0  5 13  260  250   6

-4 14 10  584  573   8    -2  7 11  171  171  10   -11  1 12  171  137  21    -2 10 12  271  290  10     2  5 13   94   47  37

-2 14 10   69   62 -68     0  7 11   79   72  17    -9  1 12    0   53  -1     0 10 12   84  119  21     4  5 13  134  139  23

0 14 10  348  327   7     2  7 11    0   22  -1    -7  1 12  483  465   7     2 10 12  319  348  16     6  5 13   30   35 -30

2 14 10  300  312  11     4  7 11   86   77 -86    -5  1 12 1187 1165  19     4 10 12  208  192  16   -11  6 13  126  102  32

4 14 10   84   35  57     6  7 11    0    3  -1    -3  1 12 1679 1632  17   -11 11 12  104   54  52    -9  6 13  274  274  12

-9 15 10  110   71  40   -11  8 11   97   86  53    -1  1 12 1102 1095  14    -9 11 12  307  282  12    -7  6 13  157  109  21

-7 15 10  185  209  24    -9  8 11  188  143  19     1  1 12  410  412   5    -7 11 12   75   42 -74    -5  6 13    0   39  -1

-5 15 10  206  169  15    -7  8 11  161  128  22     3  1 12  151  120  31    -5 11 12  332  320  16    -3  6 13   95  138  21

-3 15 10  124  148  25    -5  8 11   52   61 -51     5  1 12  213  216  17    -3 11 12  103   79  28    -1  6 13   58   38 -57

-1 15 10  193  185  15    -3  8 11   45   71 -45     7  1 12    0   50  -1    -1 11 12  360  353   8     1  6 13   32    8 -31

1 15 10  137  143  15    -1  8 11  260  269   8   -12  2 12  199  245  20     1 11 12    0   39  -1     3  6 13  101   86  30

3 15 10  137  179  26     1  8 11    0    9  -1   -10  2 12  500  490  10     3 11 12  436  438  10     5  6 13  113   30  31

-8 16 10    0   21  -1     3  8 11   72   74  50    -8  2 12  197  212  13     5 11 12   51   24 -51   -12  7 13  101  148  51

-6 16 10  134  136  40     5  8 11  123  104  54    -6  2 12  751  747  15   -10 12 12   97   38 -96   -10  7 13  108  150  35

-4 16 10  277  251  12   -12  9 11   56   71 -55    -4  2 12  115   63  39    -8 12 12    0   54  -1    -8  7 13  184  192  28

-2 16 10   54   65 -54   -10  9 11  125  102  29    -2  2 12  257  265   7    -6 12 12  201  150  24    -6  7 13  274  291  14

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-4  7 13  250  254   9    -2  2 14  111  105  17    -3 13 14  265  261  12    -9 10 15   64   17 -64    -7  7 16  403  409   9

-2  7 13  254  253  21     0  2 14  718  714   6    -1 13 14   23   50 -23    -7 10 15  105  149-104    -5  7 16   98   77  46

0  7 13  209  226   8     2  2 14  107  117  24     1 13 14  132  161  17    -5 10 15    0   27  -1    -3  7 16   54   65 -54

2  7 13  145  173  18     4  2 14  404  396  17    -8 14 14  157   98  41    -3 10 15    0   23  -1    -1  7 16  356  378   9

4  7 13  127   58  24     6  2 14  122  127-122    -6 14 14  201  208  17    -1 10 15   58   49 -57     1  7 16  170  158  12

-11  8 13    0   22  -1   -13  3 14    0   85  -1    -4 14 14  378  362  14     1 10 15    0   11  -1     3  7 16  235  235  15

-9  8 13  150  138  21   -11  3 14  403  418  12    -2 14 14    0   28  -1     3 10 15   30   22 -30   -10  8 16    0   23  -1

-7  8 13  103  114  32    -9  3 14  258  249  12     0 14 14  433  447   7   -10 11 15   60   48 -60    -8  8 16  140  162  24

-5  8 13   75   72  37    -7  3 14 1147 1161  23    -7 15 14  295  269  20    -8 11 15  104  132  37    -6  8 16  376  378   9

-3  8 13  180  175  12    -5  3 14  239  235   9    -5 15 14  113  115  32    -6 11 15   47   35 -46    -4  8 16  418  425  23

-1  8 13  114  120  20    -3  3 14  887  904  19    -3 15 14  311  296  12    -4 11 15    0   17  -1    -2  8 16  348  358  12

1  8 13    0   28  -1    -1  3 14  314  311   8    -1 15 14    0   51  -1    -2 11 15   75   30  57     0  8 16  138  135  21

3  8 13  143  150  21     1  3 14  127  134  14    -6 16 14  125  129  31     0 11 15  116   24  18     2  8 16  135  116  65

5  8 13   64   51 -64     3  3 14  466  478   8    -4 16 14  102  107  68     2 11 15   76   42 -75   -11  9 16  262  270  16

-10  9 13    0   51  -1     5  3 14  115   87  32    -2 16 14   39   39 -39    -9 12 15    0    8  -1    -9  9 16  279  312  15

-8  9 13  139  176  22   -12  4 14  172  196  34   -12  1 15  113   61  40    -7 12 15  117  122  31    -7  9 16  479  485  19

-6  9 13   94   91  30   -10  4 14  479  482   9   -10  1 15  234  217  30    -5 12 15   29   18 -28    -5  9 16  190  178  18

-4  9 13  142  117  16    -8  4 14  381  404   9    -8  1 15   57   43 -57    -3 12 15   80   53  49    -3  9 16  211  231  17

-2  9 13  208  232  18    -6  4 14   66   59  49    -6  1 15  167  167  13    -1 12 15  118  130  31    -1  9 16  349  351   9

0  9 13   46    1 -45    -4  4 14  440  429  20    -4  1 15  120   94  41     1 12 15   93   57  34     1  9 16  360  378   8

2  9 13  147  141  19    -2  4 14  785  805  24    -2  1 15   68   10  37    -8 13 15   58   89 -57     3  9 16  115  127  57

4  9 13    0   31  -1     0  4 14  898  895   8     0  1 15   74    7  23    -6 13 15    0   43  -1   -10 10 16   77   28 -76

-11 10 13   47   13 -46     2  4 14  453  441   7     2  1 15   84   35  35    -4 13 15  124  109  26    -8 10 16  152  144  23

-9 10 13  273  272  13     4  4 14  159  167  30     4  1 15   43   42 -43    -2 13 15   62   17 -61    -6 10 16  203  216  20

-7 10 13   85   77  40   -11  5 14   28   53 -27   -11  2 15    0    5  -1     0 13 15   78   56  35    -4 10 16  385  394   9

-5 10 13  108  129  25    -9  5 14  816  798  31    -9  2 15  183  147  38    -7 14 15  114   31-114    -2 10 16  186  206  16

-3 10 13  259  261  10    -7  5 14  503  504  21    -7  2 15    0   14  -1    -5 14 15   17    7 -16     0 10 16  199  164  22

-1 10 13    0   15  -1    -5  5 14 1146 1166  16    -5  2 15   53   56 -53    -3 14 15   58   82 -57     2 10 16   66   48 -66

1 10 13  159  144  11    -3  5 14  125   72  64    -3  2 15  174  172  12    -1 14 15    0   17  -1    -9 11 16    0   29  -1

3 10 13   81   33  50    -1  5 14  463  473   8    -1  2 15   52    9 -52    -6 15 15   90  103  53    -7 11 16   15   39 -14

-10 11 13  126   84  32     1  5 14  653  659   5     1  2 15   62   28  36    -4 15 15  110   67  70    -5 11 16   74   83 -73

-8 11 13   17   47 -17     3  5 14   58   36 -58     3  2 15   47   86 -47    -2 15 15    0   24  -1    -3 11 16    0   31  -1

-6 11 13  158  153  20     5  5 14  264  300  14     5  2 15   44   15 -44   -12  0 16   84   76 -83    -1 11 16  149  106  21

-4 11 13    0   26  -1   -12  6 14  272  316  16   -12  3 15   94   38 -93   -10  0 16   85   25 -84     1 11 16   89   58  31

-2 11 13   97   65  29   -10  6 14  163  120  21   -10  3 15  100   97 -99    -8  0 16  432  387  12    -8 12 16    0   60  -1

0 11 13   92   50  22    -8  6 14  485  489  23    -8  3 15  219  198  13    -6  0 16  328  345  13    -6 12 16    0   60  -1

2 11 13   71   20 -70    -6  6 14  592  578  17    -6  3 15   77   49  35    -4  0 16  930  949  16    -4 12 16    0   46  -1

4 11 13   70   15 -70    -4  6 14  274  261   9    -4  3 15    0   12  -1    -2  0 16  237  225  15    -2 12 16   89   51 -88

-9 12 13   69   25 -68    -2  6 14  845  852  10    -2  3 15    0   41  -1     0  0 16  559  567   7     0 12 16   81   82  34

-7 12 13   61   21 -60     0  6 14   92  104  18     0  3 15    0    6  -1     2  0 16   44   90 -43    -7 13 16  128  167  48

-5 12 13  174  185  16     2  6 14  557  573  13     2  3 15   95   67  31   -11  1 16  325  337  13    -5 13 16   96   13  40

-3 12 13  134   84  20     4  6 14    0   58  -1     4  3 15    0   27  -1    -9  1 16  492  502   8    -3 13 16  109  104  34

-1 12 13   81  112 -80   -11  7 14   93   99 -93   -11  4 15   87   92  70    -7  1 16  648  663  16    -1 13 16  283  246  13

1 12 13    0   45  -1    -9  7 14  182  190  43    -9  4 15  138  106  35    -5  1 16  179  201  13    -6 14 16   37   24 -37

3 12 13    0   33  -1    -7  7 14  138  142  18    -7  4 15    0   62  -1    -3  1 16  205  198  15    -4 14 16  131   58  27

-8 13 13  259  236  27    -5  7 14  164  143  16    -5  4 15  171  156  14    -1  1 16  599  609   6    -2 14 16    0   19  -1

-6 13 13   59   19 -58    -3  7 14  308  299  25    -3  4 15  122  123  18     1  1 16  365  368   6   -12  1 17  144  115  60

-4 13 13  152  152  19    -1  7 14  349  350   8    -1  4 15   37   37 -36     3  1 16  336  331  18   -10  1 17  185  196  20

-2 13 13  177  192  16     1  7 14  287  273   7     1  4 15  128  141  14   -12  2 16    0   33  -1    -8  1 17  128  137  24

0 13 13   11   15 -10     3  7 14  124  104  38     3  4 15   45    2 -44   -10  2 16  187  141  19    -6  1 17  265  280  15

2 13 13  164  166  32     5  7 14   72   57 -71     5  4 15   57   29 -56    -8  2 16  164  142  18    -4  1 17  234  233  11

-9 14 13  134  124  35   -12  8 14  281  255  16   -12  5 15  103   28  62    -6  2 16  428  437   7    -2  1 17  195  197  13

-7 14 13    0   41  -1   -10  8 14  120  150  33   -10  5 15  165  154  21    -4  2 16  349  335   8     0  1 17  146  161  13

-5 14 13  102  113  34    -8  8 14  735  711  10    -8  5 15    0   41  -1    -2  2 16  455  466  10     2  1 17   82  120 -82

-3 14 13   50   41 -49    -6  8 14  220  224  12    -6  5 15   78  125  40     0  2 16  169  165  11   -11  2 17  115  128  39

-1 14 13    0   60  -1    -4  8 14  463  455   7    -4  5 15   42   66 -41     2  2 16  313  299  10    -9  2 17   44   25 -44

1 14 13   85   24  30    -2  8 14  660  661  15    -2  5 15    0   24  -1     4  2 16   30   23 -29    -7  2 17  334  329  10

-8 15 13   84   77 -83     0  8 14  341  351   7     0  5 15    0   19  -1   -11  3 16    0   90  -1    -5  2 17   81   42  36

-6 15 13    0   46  -1     2  8 14  238  207  15     2  5 15   90   16  35    -9  3 16  148  113  32    -3  2 17  173  151  15

-4 15 13   52  111 -51     4  8 14  431  408  10     4  5 15    0    9  -1    -7  3 16  172  146  15    -1  2 17  166  172  16

-2 15 13  107   95  31   -11  9 14  361  343  13   -11  6 15    0   50  -1    -5  3 16  105  112  23     1  2 17    0   29  -1

0 15 13  110   78  22    -9  9 14  249  249  14    -9  6 15   35   10 -34    -3  3 16  114   87  53     3  2 17  117  105  31

-7 16 13    0   77  -1    -7  9 14  264  265  11    -7  6 15   68   80 -67    -1  3 16  446  449  18   -12  3 17   11   32 -11

-5 16 13  127  143  66    -5  9 14  570  577   7    -5  6 15  155  148  15     1  3 16   64   70 -64   -10  3 17   82   21  68

-3 16 13   97   31 -96    -3  9 14  511  507  12    -3  6 15   66   36  50     3  3 16   71   32 -70    -8  3 17   81   82  51

-1 16 13   44   78 -43    -1  9 14   61   26 -61    -1  6 15  175  166  13   -12  4 16  210  175  53    -6  3 17   65   37 -65

-4 17 13    0   15  -1     1  9 14  649  640   6     1  6 15   53   49 -53   -10  4 16  262  236  14    -4  3 17    0   11  -1

-2 17 13   91   58  47     3  9 14   13   65 -13     3  6 15   70   16 -69    -8  4 16  113   54  27    -2  3 17   47   76 -47

-12  0 14  184  225  34   -10 10 14  103   90  43   -12  7 15    0  112  -1    -6  4 16  161  158  25     0  3 17   70   35  39

-10  0 14  646  606  12    -8 10 14   75   14 -75   -10  7 15    0   27  -1    -4  4 16    0   53  -1     2  3 17    0   13  -1

-8  0 14   92   21  46    -6 10 14  225  224  12    -8  7 15  265  278  14    -2  4 16  239  213  17   -11  4 17    0   76  -1

-6  0 14 1042  972  18    -4 10 14   97   96  29    -6  7 15    0   41  -1     0  4 16  155  136  12    -9  4 17  182  171  18

-4  0 14  554  568   8    -2 10 14   75   64  52    -4  7 15   64   51 -64     2  4 16  389  374   9    -7  4 17   89   84  37

-2  0 14  282  293  11     0 10 14    0   46  -1    -2  7 15  119  133  20     4  4 16  167  146  39    -5  4 17  182  174  14

0  0 14  446  445   7     2 10 14  145  155  22     0  7 15   52   10 -52   -11  5 16    0   34  -1    -3  4 17  170  166  15

2  0 14  452  459  10     4 10 14  121  127  31     2  7 15    0   10  -1    -9  5 16  153  140  21    -1  4 17   96   84  30

4  0 14   84  139 -84    -9 11 14  458  468  10     4  7 15   20   12 -19    -7  5 16  287  263  10     1  4 17  134  142  23

6  0 14  460  475  15    -7 11 14  100   62  33   -11  8 15  110   30  68    -5  5 16   55   53 -54     3  4 17   77   66 -76

-13  1 14  319  320  29    -5 11 14  533  544   8    -9  8 15  119  112  31    -3  5 16  173  173  14   -12  5 17  118   98  56

-11  1 14   90  143 -89    -3 11 14  221  230  22    -7  8 15  134  126  21    -1  5 16  449  441   8   -10  5 17  152  130  24

-9  1 14  310  300  10    -1 11 14  414  416   9    -5  8 15  140  147  19     1  5 16  256  247   8    -8  5 17   73   40 -72

-7  1 14  104  109  23     1 11 14  318  331   9    -3  8 15  117   85  22     3  5 16    0   58  -1    -6  5 17  248  246  26

-5  1 14  200  190  10     3 11 14  169  162  36    -1  8 15    0   64  -1   -12  6 16    0   90  -1    -4  5 17   76   88  43

-3  1 14  173  173  11   -10 12 14   73   73 -72     1  8 15    0   36  -1   -10  6 16  165  156  45    -2  5 17  172  170  16

-1  1 14  738  737   8    -8 12 14  398  391  11     3  8 15   74   86 -74    -8  6 16  158  145  20     0  5 17  114   96  18

1  1 14  358  338   7    -6 12 14  224  235  14   -10  9 15   91   40  54    -6  6 16  149   93  17     2  5 17  104   89-103

3  1 14  418  403  12    -4 12 14  129   90  23    -8  9 15  114  110  46    -4  6 16  299  288   9   -11  6 17    6   18  -6

5  1 14   57   14 -56    -2 12 14  589  604  20    -6  9 15   26   24 -26    -2  6 16   42   54 -41    -9  6 17  105   99  37

-12  2 14   58   95 -57     0 12 14  133  146  27    -4  9 15   73  100  48     0  6 16  329  324  10    -7  6 17  128  110  37

-10  2 14  355  364  10     2 12 14  373  345  11    -2  9 15   80   25  49     2  6 16  139  116  22    -5  6 17   68   87 -68

-8  2 14  397  368   8    -9 13 14  245  220  36     0  9 15  125   75  20     4  6 16  204  217  18    -3  6 17    0   13  -1

-6  2 14  172  205  20    -7 13 14  407  419  20     2  9 15   60   42 -60   -11  7 16  199  217  21    -1  6 17    0    7  -1

-4  2 14  617  602   7    -5 13 14  327  327  15   -11 10 15   98  102  53    -9  7 16  258  283  14     1  6 17   24   62 -23

Table 2.     Observed and calculated structure factors for An20SrF80 feldspar            T=620°C                     Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3  6 17    0    6  -1   -10  2 18  377  370  11    -7 11 18   69  113 -68    -6  9 19   82   77  60    -5  9 20  292  311  25

-10  7 17   95   60  52    -8  2 18    0   57  -1    -5 11 18  213  230  17    -4  9 19    0   24  -1    -3  9 20  259  230  53

-8  7 17  182  210  26    -6  2 18  429  426   8    -3 11 18   63   56 -63    -2  9 19    0   49  -1    -6 10 20  116  100  35

-6  7 17  145  160  20    -4  2 18  102   93  28    -1 11 18  259  278  14    -7 10 19  162  161  23    -4 10 20   98   83  43

-4  7 17  167  186  17    -2  2 18  390  406   9    -6 12 18   86  117  57    -5 10 19   78   18 -78   -10  1 21  136   68  32

-2  7 17  197  175  14     0  2 18  123  126  17    -4 12 18  228  240  21    -3 10 19    0   92  -1    -8  1 21  101   47-100

0  7 17  187  195  12     2  2 18  225  177  22    -2 12 18    0   85  -1    -6 11 19    0    5  -1    -6  1 21   97  167 -97

2  7 17  121   75  28   -11  3 18    0   43  -1    -5 13 18   81   86 -81    -4 11 19    0   40  -1    -4  1 21  107  100  34

-11  8 17   54   67 -53    -9  3 18  412  420  21   -10  1 19  174  155  22   -10  0 20    0  100  -1    -2  1 21   72   93 -72

-9  8 17  153  114  25    -7  3 18  479  463  23    -8  1 19  130   96  39    -8  0 20  340  377  17    -9  2 21   52   49 -51

-7  8 17   79   55 -78    -5  3 18  181  198  16    -4  1 19   99  113  32    -6  0 20    0   36  -1    -7  2 21  105   98  38

-5  8 17  140  115  20    -3  3 18  797  811   9    -2  1 19   54   57 -53    -4  0 20    0   17  -1    -5  2 21   46   16 -45

-3  8 17  159  154  18    -1  3 18    0   33  -1     0  1 19  108   75  21    -2  0 20  267  252  18    -3  2 21  161  125  29

-1  8 17  102   18  50     1  3 18  476  488   6     2  1 19    0   27  -1     0  0 20  106  110  35    -1  2 21   34   29 -34

1  8 17  104  103  27   -10  4 18  365  363  12   -11  2 19  109  115  73   -11  1 20  156  112  28   -10  3 21  115   12  40

-10  9 17    0   50  -1    -8  4 18  345  341  15    -9  2 19  207  208  18    -9  1 20  222  209  18    -8  3 21   25   92 -24

-8  9 17  110  118  33    -6  4 18  665  658   9    -7  2 19    0   17  -1    -7  1 20  274  260  20    -6  3 21   34   23 -33

-6  9 17    0   17  -1    -4  4 18  140  153  20    -5  2 19  186  208  16    -5  1 20  558  555   8    -4  3 21   57   32 -56

-4  9 17  161  118  28    -2  4 18  224  227  13    -3  2 19  125  120  24    -3  1 20  247  232  26    -2  3 21   66   47 -66

-2  9 17   71   95 -71     0  4 18  282  297   8    -1  2 19    0   20  -1    -1  1 20  150  178  22    -9  4 21   97   60  51

0  9 17   39   29 -39     2  4 18   87   42  49     1  2 19   96  104  27     1  1 20   80   76  35    -7  4 21   56   39 -55

2  9 17  113   92  32   -11  5 18  329  336  14   -10  3 19   47   18 -46   -10  2 20  143  144  29    -5  4 21   90  119  47

-9 10 17  178  170  26    -9  5 18    0   12  -1    -8  3 19   80   85 -79    -8  2 20   96   85 -95    -3  4 21  107   43-106

-7 10 17  118    3  37    -7  5 18  109  107  30    -6  3 19   76   45  60    -6  2 20  112  101  31    -1  4 21  109   79  81

-5 10 17  211  192  15    -5  5 18  508  475  37    -4  3 19   27   27 -27    -4  2 20    0   32  -1    -8  5 21    0   34  -1

-3 10 17    0   82  -1    -3  5 18  257  248  16    -2  3 19   17   51 -16    -2  2 20    0   30  -1    -6  5 21  155  109  34

-1 10 17  121   93  33    -1  5 18  580  596   8     0  3 19   55   26 -54     0  2 20   68   59  52    -4  5 21   51   47 -50

1 10 17  133  104  20     1  5 18   70   41  43   -11  4 19  126  134  36    -9  3 20  167  121  22    -2  5 21   92   77 -92

-8 11 17   97   43 -97   -10  6 18   97   79  51    -9  4 19  116  114  88    -7  3 20   97  107 -96    -7  6 21   73    8 -72

-6 11 17  122   66  28    -8  6 18  510  530   9    -7  4 19  147  142  23    -5  3 20  240  221  20    -5  6 21  112   38  57

-4 11 17    0   15  -1    -6  6 18   99  105  32    -5  4 19  178  178  19    -3  3 20  122  111  27    -3  6 21    0   12  -1

-2 11 17   72   90 -71    -4  6 18  548  558  16    -3  4 19   72  100 -72    -1  3 20    0   47  -1    -8  7 21  126  133  34

0 11 17    0   31  -1    -2  6 18  164  197  18    -1  4 19  113  123  29   -10  4 20    0   32  -1    -6  7 21   67   68 -67

-7 12 17   45  120 -44     0  6 18  265  241  10     1  4 19   96   88  26    -8  4 20   84  127  65    -4  7 21   44   96 -44

-5 12 17    0    3  -1     2  6 18  213  235  16   -10  5 19  145  124  28    -6  4 20  146  135  22    -7  8 21    0   26  -1

-3 12 17   67    4 -67    -9  7 18  147  124  26    -8  5 19   93   61  47    -4  4 20    0   16  -1    -5  8 21   59   92 -58

-1 12 17  109   95  34    -7  7 18   47   54 -46    -6  5 19  144  156  70    -2  4 20  207  213  20    -8  0 22  138  130  45

-6 13 17   72   17 -71    -5  7 18  116   77  27    -4  5 19   74   73 -73     0  4 20    0   16  -1    -6  0 22  230  301  24

-4 13 17  177  173  22    -3  7 18  127  132  35    -2  5 19   75   67  62    -9  5 20    0   54  -1    -4  0 22    0   33  -1

-2 13 17   60   49 -59    -1  7 18  166  132  20     0  5 19    0   40  -1    -7  5 20  119  135  42    -2  0 22  158  151  35

-5 14 17   72   75 -72     1  7 18   45   35 -44    -9  6 19    0   36  -1    -5  5 20  129  129  26    -9  1 22  115   62  40

-12  0 18  414  429  18   -10  8 18  223  208  19    -7  6 19  131  146  27    -3  5 20  141   88  41    -7  1 22    0   40  -1

-10  0 18  269  267  21    -8  8 18  289  263  13    -5  6 19   83    3  48    -1  5 20    0  119  -1    -5  1 22    0   63  -1

-8  0 18  366  382  15    -6  8 18   86   88 -85    -3  6 19    0   45  -1   -10  6 20  128   67  35    -3  1 22  154  130  23

-6  0 18  709  672  14    -4  8 18  165  183  19    -1  6 19  113  126  31    -8  6 20  126  111  31    -8  2 22   73   96 -73

-4  0 18  572  587  10    -2  8 18  367  365  10     1  6 19   74    9  42    -6  6 20    0   36  -1    -6  2 22  198  150  44

-2  0 18  224  221  18     0  8 18    0   33  -1   -10  7 19   93  101 -92    -4  6 20   17   79 -16    -4  2 22   80   91 -80

0  0 18  668  654   8    -9  9 18   71   45 -71    -8  7 19  198  216  19    -2  6 20   62   15 -62    -7  3 22    0   64  -1

2  0 18   91   94 -90    -7  9 18  247  237  30    -6  7 19   83   33  53    -9  7 20  136  146  30    -5  3 22  301  311  16

-11  1 18    0   40  -1    -5  9 18  357  352  11    -4  7 19  190  159  25    -7  7 20  174  151  21    -3  3 22  108   87  45

-9  1 18  334  294  11    -3  9 18   78   31  61    -2  7 19    0   99  -1    -5  7 20  298  325  13    -8  4 22  113   75  39

-7  1 18  156  143  19    -1  9 18  265  262  13     0  7 19    0   42  -1    -3  7 20  134  129  26    -6  4 22  142  170  27

-5  1 18  125  129  23     1  9 18  189  185  18    -9  8 19   56   25 -55    -1  7 20  102  111  83    -4  4 22  231  241  18

-3  1 18  364  379   9    -8 10 18    0   69  -1    -7  8 19    0   48  -1    -8  8 20  152  179  26    -7  5 22  372  384  12

-1  1 18  198  190  28    -6 10 18    0   60  -1    -5  8 19  130  109  25    -6  8 20    0   35  -1    -5  5 22    0   17  -1

1  1 18   83   65  49    -4 10 18   49   64 -48    -3  8 19   65   51 -65    -4  8 20    0   34  -1    -6  6 22  119  105  33

3  1 18  306  324  13    -2 10 18   86   84  51    -1  8 19   36   70 -35    -2  8 20  154  164  23    -6  1 23   81  136 -81

-12  2 18    0   39  -1     0 10 18  121   98  33    -8  9 19   61   36 -60    -7  9 20  291  300  14