Table D11. Band positions in the IR spectrum of Ge-anhB as function of pressure.

| Pressure [GPa] | Band position [cm-1] |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0 | 3621 | 3592 | 3582 | 3497 | 3418 | 3371 |
| 0.3 | 3620 | 3591 | 3581 | 3497 | 3417 | 3369 |
| 2.1 | 3618 | 3583 | 3577 | 3497 | 3417 | 3359 |
| 4.1 | 3618 | 3578 | 3563 | 3497 | 3416 | 3355 |
| 6.3 | 3614 | 3569 3568 3565 | 3498 | 3411 | 3345 |
| 7.9 | 3612 |  | 3490 | 3411 | 3339 |
| 10.3 | 3612 |  | 3486 | 3411 | 3332 |
| Total shift [cm-1] | -9 | -27 | -17 | -11 | -7 | -39 |