Table D8. Atomic coordinates for Ge-shyB.

|  | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| Ge1 | 0.000 | 0.000 | -0.096(6) |
| Ge2 | 0.377(1) | 0.012(2) | -0.092(6) |
| H1 | 0.300 | 0.600 | 0.100 |
| H2 | 0.270 | 0.180 | 0.310 |
| Mg(1) | 0.174(2) | 0.332(4) | -0.086(6) |
| Mg(2A) | 0.174(3) | 0.862(9) | 0.086(6) |
| Mg(2B) | 0.323(3) | 0.334(9) | 0.234(6) |
| Mg(3A) | 0.000 | 0.500 | 0.732(8) |
| Mg(3B) | 0.000 | 0.500 | 0.089(8) |
| Mg(4A) | 0.000 | 0.000 | 0.567(9) |
| Mg(4B) | 0.000 | 0.000 | 0.234(9) |
| O(1) | 0.413(3) | 0.680(8) | 0.893(11) |
| O(2) | 0.085(4) | 0.685(8) | -0.113(9) |
| O(6) | 0.253(3) | 0.019(14) | -0.078(10) |
| O(3A) | 0.257(4) | 0.006(20) | 0.244(10) |
| O(3B) | 0.263(4) | 0.506(18) | 0.057(9) |
| O(4A) | 0.067(5) | 0.142(15) | 0.068(9) |
| O(4B) | 0.419(5) | 0.647(16) | 0.268(9) |
| O(5A) | 0.408(4) | 0.163(14) | 0.069(9) |
| O(5B) | 0.077(4) | 0.695(14) | 0.234(9) |