Table 4. Refined atomic positions

| q* |  |  |  | 1.0 | 0.75 | 0.5 |  | 0.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atom | neq† | W‡ | x,y,z | 400 MPa | 360 MPa | 200 MPa | 360 MPa | 200 MPa | 370 MPa |
|  |  |  |  | 500 ºC | 500 ºC | 500 ºC | 500 ºC | 500 ºC | 500 ºC |
|  |  |  |  | Run no.41 | Run no.27 | Run no.22 | Run no.21 | Run no.38 | Run no.30 |
| Fe3+ |  |  |  | 0.91 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.12 |
| Mn3+ |  |  |  | - | 0.21 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 0.73 |
| Total of Fe3++Mn3+ |  |  |  | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| O1 | 4 | f | x | 0.235(1) | 0.2311(7) | 0.2376(4) | 0.2373(8) | 0.2313(9) | 0.2328(7) |
|  |  |  | y | 0.993(2) | 0.988(1) | 0.984(1) | 0.985(1) | 0.983(1) | 0.992(1) |
|  |  |  | z | 0.041(1) | 0.0362(7) | 0.0363(9) | 0.0349(7) | 0.0329(8) | 0.0346(6) |
| O2 | 4 | f | x | 0.305(1) | 0.3077(7) | 0.302(1) | 0.3062(9) | 0.3097(9) | 0.3061(7) |
|  |  |  | y | 0.977(2) | 0.978(1) | 0.982(2) | 0.981(1) | 0.981(1) | 0.9794(9) |
|  |  |  | z | 0.355(1) | 0.3570(8) | 0.355(1) | 0.3566(8) | 0.362(1) | 0.3433(6) |
| O3 | 4 | f | x | 0.798(1) | 0.8011(8) | 0.805(1) | 0.8018(9) | 0.796(1) | 0.7982(8) |
|  |  |  | y | 0.015(2) | 0.019(1) | 0.017(1) | 0.018(1) | 0.016(1) | 0.019(1) |
|  |  |  | z | 0.342(1) | 0.3476(7) | 0.3479(9) | 0.3487(8) | 0.3449(9) | 0.3433(6) |
| O4 | 2 | e | x | 0.052(2) | 0.055(1) | 0.062(1) | 0.062(1) | 0.066(1) | 0.062(1) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.129(2) | 0.140(1) | 0.135(2) | 0.1369(2) | 0.133(1) | 0.137(1) |
| O5 | 2 | e | x | 0.036(2) | 0.0379(8) | 0.049(1) | 0.0464(9) | 0.042(1) | 0.041(1) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.151(2) | 0.1464(7) | 0.153(1) | 0.1480(6) | 0.153(1) | 0.148(1) |
| O6 | 2 | e | x | 0.062(2) | 0.0535(7) | 0.063(1) | 0.0612(8) | 0.062(1) | 0.064(1) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.411(2) | 0.402(1) | 0.415(1) | 0.408(1) | 0.409(1) | 0.408(1) |
| O7 | 2 | e | x | 0.516(2) | 0.5207(7) | 0.523(2) | 0.5182(9) | 0.522(1) | 0.514(1) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.173(2) | 0.1782(7) | 0.172(1) | 0.1773(7) | 0.182(1) | 0.1793(9) |
| O8 | 2 | e | x | 0.524(2) | 0.5222(8) | 0.518(2) | 0.5182(9) | 0.525(1) | 0.523(1) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.309(2) | 0.3076(9) | 0.307(1) | 0.301(1) | 0.303(1) | 0.3100(9) |
| O9 | 2 | e | x | 0.646(2) | 0.622(1) | 0.615(1) | 0.619(1) | 0.622(1) | 0.622(1) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.104(2) | 0.098(1) | 0.102(1) | 0.098(1) | 0.100(1) | 0.0975(9) |
| O10 | 2 | e | x | 0.071(2) | 0.076(1) | 0.083(2) | 0.079(1) | 0.075(1) | 0.083(1) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.425(2) | 0.429(1) | 0.425(1) | 0.428(1) | 0.417(1) | 0.4308(9) |
| Ca1 | 2 | e | x | 0.7528(6) | 0.7541(4) | 0.7571(6) | 0.7539(4) | 0.7558(5) | 0.7554(4) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.1498(7) | 0.1498(4) | 0.1508(6) | 0.1492(4) | 0.1547(5) | 0.1520(4) |
| Ca2 | 2 | e | x | 0.6092(7) | 0.6057(4) | 0.5988(6) | 0.6000(5) | 0.5993(5) | 0.6006(5) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.4222(6) | 0.4247(4) | 0.4197(5) | 0.4229(4) | 0.4212(4) | 0.4233(3) |
| M1 | 2 | a | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2 | 2 | c | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | z | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| M3 | 2 | e | x | 0.2959(5) | 0.2948(4) | 0.2941(5) | 0.2955(4) | 0.3002(5) | 0.2983(4) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.2262(5) | 0.2245(3) | 0.2263(4) | 0.2261(4) | 0.2253(4) | 0.2240(3) |
| Si1 | 2 | e | x | 0.3380(9) | 0.3399(5) | 0.3431(7) | 0.3401(6) | 0.3408(7) | 0.3374(5) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.0461(7) | 0.0475(4) | 0.0475(6) | 0.0469(5) | 0.0469(6) | 0.0460(4) |
| Si2 | 2 | e | x | 0.6814(9) | 0.6812(6) | 0.6831(8) | 0.6828(7) | 0.6867(8) | 0.6847(5) |
|  |  |  | y | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
|  |  |  | z | 0.2766(9) | 0.2726(5) | 0.2734(7) | 0.2750(5) | 0.2784(6) | 0.2748(4) |
| Si3 | 2 | e | x | 0.1885(9) | 0.1873(5) | 0.1881(7) | 0.1871(6) | 0.1879(6) | 0.1872(5) |
|  |  |  | y | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|  |  |  | z | 0.324(1) | 0.3225(5) | 0.3267(8) | 0.3245(6) | 0.3226(7) | 0.3218(5) |

TABLE 5. Interatomic distances (Å)

| q* |  | 1.0 | 0.75 | 0.5 |  | 0.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthesis P(MPa) |  | 400 | 360 | 200 | 360 | 200 | 370 |
| T(ºC) |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Run no. |  | 41 | 27 | 22 | 21 | 38 | 30 |
| Fe3+ |  | 0.91 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.12 |
| Mn3+ |  | - | 0.21 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 0.73 |
| Total of Fe3++Mn3+ |  | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| Ca1-O1 | ×2 | 2.46(1) | 2.455(7) | 2.441(9) | 2.427(7) | 2.476(8) | 2.435(6) |
| -O3 | ×2 | 2.35(1) | 2.410(7) | 2.396(9) | 2.422(8) | 2.356(9) | 2.370(6) |
| -O5 |  | 2.51(1) | 2.541(8) | 2.58(1) | 2.605(8) | 2.55(1) | 2.556(8) |
| -O6 |  | 2.89(1) | 2.797(9) | 2.89(1) | 2.867(9) | 2.84(1) | 2.856(8) |
| -O7 |  | 2.22(1) | 2.216(8) | 2.18(1) | 2.234(9) | 2.21(1) | 2.272(9) |
| Average |  | 2.46 | 2.469 | 2.47 | 2.486 | 2.47 | 2.471 |
| -O9 | ×2 | 2.946(4) | 3.022(3) | 3.048(4) | 3.031(3) | 3.031(3) | 3.030(3) |
| Average |  | 2.57 | 2.592 | 2.60 | 2.607 | 2.59 | 2.595 |
| Ca2-O2 | ×2 | 2.80(1) | 2.757(7) | 2.759(9) | 2.733(8) | 2.713(8) | 2.727(6) |
| -O2' | ×2 | 2.57(1) | 2.533(8) | 2.57(1) | 2.539(8) | 2.51(1) | 2.556(6) |
| -O3 | ×2 | 2.62(1) | 2.667(7) | 2.71(1) | 2.693(8) | 2.663(9) | 2.699(6) |
| -O7 |  | 2.30(2) | 2.287(8) | 2.31(1) | 2.283(7) | 2.23(1) | 2.260(8) |
| -O10 |  | 2.59(1) | 2.574(9) | 2.58(1) | 2.59(1) | 2.64(1) | 2.548(8) |
| Average |  | 2.61 | 2.597 | 2.62 | 2.600 | 2.58 | 2.597 |
| -O8 | ×2 | 3.015(6) | 3.035(3) | 3.019(5) | 3.049(4) | 3.038(4) | 3.025(3) |
| Average |  | 2.69 | 2.685 | 2.70 | 2.69 | 2.67 | 2.682 |
| M1-O1 | ×2 | 1.95(1) | 1.926(6) | 1.98(1) | 1.985(7) | 1.937(7) | 1.941(6) |
| -O4 | ×2 | 1.85(1) | 1.915(7) | 1.88(1) | 1.894(8) | 1.869(8) | 1.897(6) |
| -O5 | ×2 | 2.00(1) | 1.975(7) | 2.00(1) | 1.977(8) | 2.014(9) | 1.982(6) |
| Average |  | 1.93 | 1.939 | 1.95 | 1.953 | 1.940 | 1.940 |
| M2-O3 | ×2 | 1.83(1) | 1.788(7) | 1.758(8) | 1.776(7) | 1.824(8) | 1.817(6) |
| -O6 | ×2 | 1.88(1) | 1.904(5) | 1.86(1) | 1.900(5) | 1.897(9) | 1.912(7) |
| -O10 | ×2 | 1.84(1) | 1.847(7) | 1.90(1) | 1.866(7) | 1.913(9) | 1.870(6) |
| Average |  | 1.85 | 1.846 | 1.84 | 1.847 | 1.878 | 1.866 |
| M3-O1 | ×2 | 2.25(1) | 2.293(6) | 2.328(8) | 2.333(6) | 2.337(8) | 2.287(5) |
| -O2 | ×2 | 2.00(1) | 2.014(7) | 1.98(1) | 1.997(7) | 2.042(8) | 2.011(6) |
| -O4 |  | 1.96(1) | 1.925(8) | 1.86(1) | 1.874(8) | 1.88(1) | 1.891(9) |
| -O8 |  | 1.83(2) | 1.827(7) | 1.80(1) | 1.80(1) | 1.81(1) | 1.802(8) |
| Average |  | 2.05 | 2.061 | 2.05 | 2.056 | 2.075 | 2.048 |
| Si1-O1 | ×2 | 1.638(9) | 1.633(6) | 1.60(1) | 1.588(6) | 1.610(7) | 1.630(5) |
| -O7 |  | 1.55(1) | 1.58(1) | 1.55(1) | 1.57(1) | 1.61(1) | 1.572(8) |
| -O9 |  | 1.59(2) | 1.658(9) | 1.71(1) | 1.66(1) | 1.66(1) | 1.648(8) |
| Average |  | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.620 |
| Si2-O3 | ×2 | 1.63(1) | 1.651(7) | 1.667(8) | 1.650(7) | 1.611(8) | 1.617(6) |
| -O8 |  | 1.57(2) | 1.60(1) | 1.64(1) | 1.59(1) | 1.56(1) | 1.62(1) |
| -O9 |  | 1.65(2) | 1.62(1) | 1.58(1) | 1.64(1) | 1.66(1) | 1.642(8) |
| Average |  | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.61 | 1.624 |
| Si3-O2 | ×2 | 1.591(9) | 1.619(6) | 1.603(9) | 1.623(7) | 1.634(8) | 1.616(5) |
| -O5 |  | 1.70(2) | 1.71(1) | 1.67(1) | 1.69(1) | 1.66(1) | 1.684(9) |
| -O6 |  | 1.70(2) | 1.70(1) | 1.70(1) | 1.67(1) | 1.70(1) | 1.67(1) |
| Average |  | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.647 |

* Abbreviations as in Table 1.

Table 6. Selected interatomic angles (º)

| q* | 1.0 | 0.75 | 0.5 |  | 0.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthesis P (MPa) | 400 | 360 | 200 | 360 | 200 | 370 |
| T (ºC) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Run no. | 41 | 27 | 22 | 21 | 38 | 30 |
| Fe3+ | 0.91 | 0.58 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.12 |
| Mn3+ | - | 0.21 | 0.53 | 0.53 | 0.78 | 0.73 |
| Total of Fe3++Mn3+ | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.85 |
| O1-M1-O4 | 86.9(5) | 88.4(3) | 86.7(4) | 87.1(3) | 86.2(4) | 86.2(3) |
| O1-M1-O5 | 88.9(4) | 89.6(3) | 92.0(4) | 91.4(3) | 90.0(4) | 89.5(3) |
| O4-M1-O5 | 94.7(5) | 93.5(3) | 93.9(3) | 94.3(1) | 94.6(3) | 94.4(2) |
| O3-M2-O6 | 89.7(5) | 88.1(3) | 90.7(4) | 90.2(3) | 90.2(4) | 90.2(3) |
| O3-M2-O10 | 91.0(5) | 89.7(3) | 89.5(5) | 89.1(4) | 90.7(4) | 88.6(3) |
| O6-M2-O10 | 98.6(5) | 98.4(3) | 97.6(3) | 97.7(2) | 96.2(3) | 97.5(3) |
| O1-M3-O1' | 80.1(5) | 80.6(3) | 80.6(4) | 80.1(3) | 80.7(4) | 79.7(3) |
| O1-M3-O2 | 88.9(4) | 89.3(3) | 89.1(3) | 89.7(2) | 90.3(3) | 89.5(2) |
| O1-M3-O4 | 76.3(5) | 78.36(3) | 77.8(1) | 78.1(2) | 75.3(3) | 77.2(3) |
| O1-M3-O8 | 101.9(5) | 102.3(2) | 100.3(4) | 99.4(3) | 102.1(3) | 103.7(2) |
| O2-M3-O2′ | 100.6(6) | 99.4(4) | 99.9(5) | 99.5(4) | 96.8(5) | 99.5(3) |
| O2-M3-O4 | 93.0(4) | 92.0(3) | 92.7(3) | 92.8(2) | 93.1(4) | 91.4(3) |
| O2-M3-O8 | 88.5(4) | 87.6(2) | 89.0(3) | 89.4(3) | 89.3(3) | 87.9(2) |
| O1-Si1-O1′ | 113.7(9) | 110.7(6) | 111.8(6) | 113.7(7) | 110.3(7) | 114.3(5) |
| O1-Si1-O7 | 112.5(5) | 114.7(3) | 115.2(4) | 113.8(3) | 115.0(4) | 112.9(3) |
| O1-Si1-O9 | 104.3(5) | 106.4(3) | 106.3(4) | 105.7(3) | 105.5(4) | 105.8(3) |
| O7-Si1-O9 | 108.6(9) | 103.0(5) | 100.5(6) | 102.9(5) | 104.6(6) | 104.1(5) |
| O3-Si2-O3′ | 108.1(9) | 104.8(5) | 104.3(7) | 105.4(6) | 110.9(7) | 108.3(5) |
| O3-Si2-O8 | 112.4(6) | 110.9(4) | 111.8(5) | 112.2(4) | 111.2(5) | 110.5(3) |
| O3-Si2-O9 | 103.3(6) | 110.4(4) | 111.5(5) | 110.5(4) | 108.9(5) | 109.2(3) |
| O8-Si2-O9 | 116.5(9) | 109.5(5) | 106.1(8) | 106.0(6) | 105.6(7) | 109.1(5) |
| O2-Si3-O2′ | 107.2(8) | 105.9(5) | 109.5(7) | 107.1(6) | 106.3(6) | 107.1(5) |
| O2-Si3-O5 | 111.4(6) | 111.8(4) | 108.2(5) | 109.5(4) | 113.2(5) | 110.8(3) |
| O2-Si3-O6 | 114.8(6) | 115.5(4) | 114.3(5) | 114.8(4) | 112.9(5) | 114.1(3) |
| O5-Si3-O6 | 97.3(8) | 96.4(5) | 101.8(7) | 100.9(5) | 98.5(6) | 99.9(5) |
| Si1-O9-Si2 | 165.5(11) | 151.9(6) | 148.5(8) | 150.4(7) | 151.4(7) | 150.6(5) |

* Abbreviations as in Table 1.