Table  4. (For deposit) Atomic coordinates, Ueq. and site occupancy (SOF) for IG_HT_-100.  Sample was taken from RT to -100°C and measured.

| IG_HT_-100 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | Ueq. | SOF |
| Ca1 | 0.68356(10) | 0.25337(5) | 0.15813(10) | 0.01791(14) |  |
| Si1 | 0.36822(13) | 0.46401(5) | 0.60728(12) | 0.01057(17) |  |
| Si2 | 0.33021(13) | 0.13622(5) | 0.59492(12) | 0.00996(16) |  |
| Si3 | 0.01905(12) | 0.26434(5) | 0.51766(12) | 0.00966(16) |  |
| Si4 | 0.12815(13) | 0.05004(5) | 0.84110(13) | 0.01049(17) |  |
| Si5 | 0.10781(13) | 0.39489(5) | 0.81918(12) | 0.01004(16) |  |
| Si6 | 0.22065(13) | 0.02052(5) | 0.25764(12) | 0.01077(17) |  |
| Al1 | 0.75668(13) | 0.12657(6) | 0.57151(14) | 0.00976(18) |  |
| Al2 | 0.09083(14) | 0.39058(6) | 0.24017(13) | 0.00971(18) |  |
| O1 | 0.7054(4) | 0.05286(15) | 0.4058(4) | 0.0156(5) |  |
| O2 | 0.5532(3) | 0.15351(15) | 0.6312(3) | 0.0144(5) |  |
| O3 | 0.8343(4) | 0.20651(14) | 0.4705(3) | 0.0127(4) |  |
| O4 | 0.9344(4) | 0.10003(16) | 0.7715(4) | 0.0152(5) |  |
| O5 | 0.3062(3) | 0.41786(15) | 0.7715(3) | 0.0133(4) |  |
| O6 | 0.2968(4) | 0.41950(15) | 0.4104(3) | 0.0148(5) |  |
| O7 | 0.6013(3) | 0.46060(16) | 0.6735(4) | 0.0163(5) |  |
| O8 | 0.2203(4) | 0.21832(16) | 0.5923(4) | 0.0163(5) |  |
| O9 | 0.2965(4) | 0.08109(16) | 0.7581(4) | 0.0177(5) |  |
| O10 | 0.2341(4) | 0.09127(18) | 0.4011(4) | 0.0227(6) |  |
| O11 | 0.0058(4) | 0.32487(16) | 0.6805(4) | 0.0174(5) |  |
| O12 | 0.9986(3) | 0.30763(15) | 0.3185(3) | 0.0135(4) |  |
| O13 | 0.9091(4) | 0.45889(15) | 0.2040(4) | 0.0161(5) |  |
| O14 | 0.2194(4) | 0.06354(16) | 0.0653(3) | 0.0170(5) |  |
| O15 | 0.1455(4) | 0.36904(16) | 0.0332(3) | 0.0162(5) |  |
| O16 | 0.9753(4) | 0.47238(15) | 0.7719(4) | 0.0159(5) |  |
| W1 | 0.3633(4) | 0.2239(2) | 0.1255(5) | 0.0303(7) |  |
| W2 | 0.6455(6) | 0.2945(2) | 0.8533(5) | 0.0403(9) |  |
| W5 | 0.6030(4) | 0.37368(19) | 0.2603(5) | 0.0283(6) |  |
| W4 | 0.7755(13) | 0.1339(5) | 0.0808(7) | 0.024(2) | 0.73(4) |
| W42 | 0.673(7) | 0.1157(11) | 0.063(2) | 0.070(11) | 0.43(5) |