Table  8. (For deposit) Atomic coordinates, Ueq. and site occupancy (SOF) for IG_HT_200.

| IG_HT_200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z | Ueq. | SOF |
| Ca1 | 0.1889(6) | 0.5900(2) | 0.2424(3) | 0.0336(16) | 0.838(15) |
| Ca1B | 0.5264(8) | 0.1236(3) | 0.2803(3) | 0.053(2) | 0.809(17) |
| Si1 | 0.3497(5) | 0.3338(3) | -0.0418(3) | 0.0211(9) |  |
| Si2 | 0.2409(6) | 0.6502(2) | -0.0755(3) | 0.0228(10) |  |
| Si3 | 0.9869(6) | 0.5267(2) | -0.0087(3) | 0.0194(9) |  |
| Si4 | 0.5194(6) | 0.2387(3) | 0.6858(3) | 0.0244(10) |  |
| Si5 | 0.4390(6) | 0.4307(3) | 0.3495(3) | 0.0224(10) |  |
| Si6 | 0.3200(5) | 0.7608(3) | 0.1081(3) | 0.0211(9) |  |
| Al1 | 0.6743(6) | 0.6611(3) | -0.0574(4) | 0.0241(11) |  |
| Al2 | 0.2372(6) | 0.4177(3) | 0.1333(3) | 0.0221(10) |  |
| Si1B | 0.8002(14) | 0.3483(7) | 0.4458(8) | 0.034(2) | 0.5 |
| Si1F | 0.7550(13) | 0.3164(6) | 0.3766(7) | 0.026(2) | 0.5 |
| Si2B | 0.8155(6) | 0.6692(2) | 0.4448(3) | 0.0213(9) |  |
| Si3B | 0.5459(6) | 0.5481(3) | 0.5116(3) | 0.0234(10) |  |
| Si4B | 0.0972(7) | 0.2430(3) | 0.1917(3) | 0.0307(11) |  |
| Si5B | 0.0342(6) | 0.8837(3) | 0.1466(3) | 0.0222(9) |  |
| Si6B | 0.1636(6) | 0.2944(3) | 0.3916(3) | 0.0215(9) |  |
| Al1B | 0.2577(6) | 0.6842(3) | 0.4749(3) | 0.0254(11) |  |
| Al2B | 0.7162(13) | 0.4080(6) | 0.6463(7) | 0.020(2) | 0.5 |
| Al2F | 0.6413(15) | 0.4242(6) | 0.6896(8) | 0.026(2) | 0.5 |
| O1 | 0.3003(15) | 0.2410(6) | -0.0238(8) | 0.027(2) |  |
| O2 | 0.4382(13) | 0.6357(6) | -0.1092(8) | 0.022(2) |  |
| O3 | 0.8071(17) | 0.5843(8) | -0.0019(9) | 0.040(3) |  |
| O4 | 0.7438(16) | 0.6844(8) | -0.1618(9) | 0.037(3) |  |
| O5 | 0.8091(15) | 0.8708(6) | 0.1286(8) | 0.026(2) |  |
| O6 | 0.3699(15) | 0.3901(7) | 0.0506(7) | 0.026(2) |  |
| O7 | 0.4496(14) | 0.8320(6) | 0.0798(8) | 0.023(2) |  |
| O8 | 0.1267(14) | 0.5657(6) | -0.0708(8) | 0.025(2) |  |
| O9 | 0.1142(19) | 0.7106(8) | -0.1520(10) | 0.048(3) |  |
| O10 | 0.2739(16) | 0.6920(9) | 0.0276(8) | 0.046(4) |  |
| O11 | 0.0811(15) | 0.9406(7) | 0.0599(8) | 0.030(3) |  |
| O12 | 0.1006(16) | 0.5066(7) | 0.0972(7) | 0.031(3) |  |
| O13 | 0.1161(17) | 0.3326(8) | 0.1596(7) | 0.035(3) |  |
| O14 | 0.4130(16) | 0.7099(7) | 0.2031(8) | 0.029(3) |  |
| O15 | 0.3519(16) | 0.4595(7) | 0.2416(8) | 0.035(3) |  |
| O16 | 0.3296(17) | 0.3516(8) | 0.3792(9) | 0.045(4) |  |
| O1B | 0.739(2) | 0.2670(11) | 0.4567(16) | 0.099(8) |  |
| O2B | 0.0242(15) | 0.6498(7) | 0.4365(8) | 0.032(3) |  |
| O3B | 0.4161(17) | 0.6150(7) | 0.5492(8) | 0.033(3) |  |
| O4B | 0.3437(15) | 0.6865(7) | 0.3705(8) | 0.029(3) |  |
| O5B | 0.6568(16) | 0.4029(7) | 0.3585(8) | 0.032(3) |  |
| O6B | 0.803(4) | 0.376(2) | 0.548(2) | 0.069(13) | 0.55(5) |
| O7B | 0.978(3) | 0.3456(11) | 0.3871(13) | 0.080(5) |  |
| O8B | 0.7279(15) | 0.5878(7) | 0.4812(7) | 0.029(3) |  |
| O9B | 0.6928(15) | 0.7027(7) | 0.3414(7) | 0.027(3) |  |
| O10B | 0.7824(18) | 0.7417(8) | 0.5136(9) | 0.045(3) |  |
| O11B | 0.4135(17) | 0.5067(8) | 0.4193(9) | 0.042(3) |  |
| O12B | 0.613(2) | 0.4890(10) | 0.5994(14) | 0.082(7) |  |
| O13B | 0.5291(15) | 0.3351(8) | 0.6729(7) | 0.033(3) |  |
| O14B | 0.143(2) | 0.2284(10) | 0.3093(12) | 0.070(5) |  |
| O15B | 0.1227(15) | 0.9172(7) | 0.2528(9) | 0.037(3) |  |
| O16B | 0.1272(16) | 0.7963(7) | 0.1272(8) | 0.030(3) |  |
| OA2F | 0.513(4) | 0.4946(16) | 0.7551(18) | 0.042(10) | 0.51(5) |
| OS1F | 0.674(3) | 0.2496(15) | 0.2979(16) | 0.022(9) | 0.43(4) |
| W1 | 0.908(2) | 0.6607(10) | 0.1988(12) | 0.063(7) | 0.94(5) |
| W2 | 0.883(5) | 0.084(2) | 0.308(2) | 0.064(15) | 0.44(5) |
| W4 | 0.978(4) | 0.5102(18) | 0.307(2) | 0.083(12) | 0.66(5) |
| W5 | 0.344(6) | 0.493(2) | 0.752(3) | 0.062(16) | 0.42(5) |